Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет им.м.ауезова

К.Е. КАРИМСАКОВ, т.н. ИБРАЕВ, Б.У. БАЙБАТЫРОВА,

Б.С. ШАКИРОВ

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ

для студентов специальности

5В060800-Экология

Шымкент, 2014

УДК  64.066.462; 66.021.3;

ББК  67.08; 691-492

К.Е. Каримсаков, Т.Н. Ибраев, Б.У. Байбатырова, Б.С. шакиров

Методы переработки твердых бытовых отходов  /Учебное пособие- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, 2014__78.- кол-во с.

ISBN ______________

(номер)

Учебное  пособие  предназначено  для  студентов  специальности

5В060800-Экология

Краткая аннотация.

Рецензенты: Кедельбаев Б  – д.т.н., профессор ЮКГУ им М. Ауезова

Учебное (учебно-методическое) пособие/   рекомендован/о/ к изданию Учебно-методическим советом  ЮКГУ им. М.Ауезова, протокол № ___ от «____» _______  201__ г.

ISBN номер

©  Южно-Казахстанский  государственный университет    им. М.Ауезова

Р Е Ф Е Р А Т

Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО), высокоскоростной пиролиз, полезные продукты, диоксины, мобильная установка, технологическая схема.

Объектом исследования является:  создание комплексной, мобильной установки для переработки ТБО с помощью метода высокоскоростного пиролиза.

Цель проекта: Проект направлен на полную утилизацию ТБО с целью возврата энергии и вещества в хозяйственный оборот.

Полезными продуктами переработки ТБО по данному проекту являются: твердое и газообразное углеводородное топливо, вода питьевого и технологического назначения, пар, строительный песок, неорганическое сырье для гидрометаллургической промышленности, электрическая, тепловая и механическая энергия.

Уникальность и новизна разработки заключаются в применении технологии термоудара для тепловой обработки органической части отходов - ее газификации с получением водяного пара на первом этапе процесса, пиролизного газа и углеподобного остатка - на втором.

Переработка, утилизация, газификация практически любых органических несетчатых материалов: • твердых бытовых отходов; • древесных отходов, отходов сельско-хозяйственного производства, низкосортных твердых топлив - углей, торфа и т.д. • сырой нефти и отходов ее переработки: битумов, асфальтенов, тяжелых фракций нефти и мазута;  пластмасс, полимеров.

При использований технологий Термоудара мы получаем улучшение санитарного состояния населенного пункта и экологической обстановки, значительное снижение затрат на захоронение отходов и ликвидацию экологических последствий хранения отходов.

Мощность предлагаемого завода составляет 50 тыс.тн перерабатываемого ТБО в год. Санитарная зона вокруг предприятия составляет свыше 500 м, что позволяет организовать указанное выше производство, не входя в противоречия с требованиями санитарного и экологического законодательства. Технология позволяет уменьшить ОБЪЕМ исходного сырья в 10 раз и более.   Благодаря окислению и камере медной катализации газоочистки все вредные вещества выделяются в твердый остаток, их выброс (включая выброс диоксинов) практически равен нулю!  Процесс отличается высокой технологической и энергетической эффективностью и дает экономию тепловой энергии до 30% по сравнению с лучшими традиционными способами сушки и газификации.  Установка мобильна и проста в эксплуатации. Она может быть смонтирована как на удалении от источника сырья,  так и в непосредственной близости от него.

| # Реферат | 4 |
| --- | --- |
| Содержание | 6 |
| Перечень сокращений, условных обозначений символов, единиц и терминов | 8 |
| Введение | 9 |
| 1. ТБО и проблема ТБО в современном мире |  |
| ## 1.1. Вводные замечания | 11 |
| 1.1.1. Пищевые отходы | 11 |
| 1.1.2. Макулатура | 12 |
| 1.1.3. Изделия из тканей | 12 |
| 1.1.4.Консервные банки | 13 |
| 1.1.5. Металлолом | 13 |
| 1.1.6. Фольга | 14 |
| 1.1.7. Стеклотара | 14 |
| 1.1.8. Изделия из пластмасс | 15 |
| ## 1.1.9. Упаковка для пищевых продуктов | 15 |
| 1.1.10. Батарейки | 15 |
| 1.2 Проблема ТБО в России | 16 |
| 2. Способы и проблемы утилизации ТБО | 19 |
| 2.1. Складирование отходов | 23 |
| 2.2. Захоронение отходов | 24 |
| 2.3. Сливание отходов в водоёмы | 24 |
| 2.4. Сжигание мусора | 25 |
| 3. Проблема ТБО и их утилизация | 26 |
| 4. Анализ существующих методов переработки ТБО |  |
| 4.1. Методы утилизации углеродсодержащих отходов | 28 |
| 4.1.1. Термические методы | 28 |
| 4.1.2. Химические методы | 29 |
| 4.1.3 Биологические методы | 29 |
| 4.1.4. Физико-химические методы | 30 |
| 4.2. Технологии утилизации углеродсодержащих отходов | 33 |
| 4.2.1. Технологии термического обезвреживания ПО и ТБО | 33 |
| 4.2.2. Технологии, основанные на химических методах обезвреживания | 39 |
| 4.2.3. Технологии биологического обезвреживания | 40 |
| 4.2.4. Технологии, основанные на электрохимических методах | 43 |
| 4.2.5. Технологии, основанные на электромагнитных излучениях | 44 |
| 4.2.6. Метод сверхкритической экстракции | 44 |
| 4.2.7. Механические методы | 45 |
| Выводы |  |
| Приложение: Проект «Переработка твердых бытовых отходов по технологии термоудара» | 50 |
| Реферат | 51 |
| Перечень сокращений, условных обозначений символов, единиц и терминов | 52 |
| Паспорт проекта | 53 |
| Введение | 55 |
| 1. Основная часть 1.1. Анализ существующих методов переработки ТБО | 56 |
| 1.2. Классификация полигонов ТБО | 56 |
| 1.3. Влияние полигонов ТБО на состояние окружающей природной среды | 59 |
| 1.4. Сравнение технологий утилизации ТБО | 60 |
| 1.5. Отличия технологического процесса термоудара от традиционных методов | 61 |
| 1.6. Принципиальная технологическая схема завода по переработке ТБО методом термоудара | 62 |
| 1.7. Перечень этапов технологического процесса | 62 |
| 1.8. Описание технологического процесса | 63 |
| 1.9. Преимущества процесса | 64 |
| 2. Генеральный план завода по переработке ТБО и компоновка основного оборудования | 66 |
| 3. Маркетинговая часть | 68 |
| 4. Схема движения материальных потоков и финансы | 69 |
| 5. Основные показатели проекта | 70 |
| Заключение | 71 |
| Список использованной литературы | 73 |

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ

| ТБО | - | твердые бытовые отходы |
| --- | --- | --- |
| г | - | грамм |
| % | - | процент |
| млн. | - | миллион |
| т | - | тонна |
| м2 | - | метр квадратный |
| м3 | - | метр кубический |
| КВт | - | киловат |
| мм | - | миллиметр |
| ккал | - | килокалория |
| атм | - | атмосфера |
| мин | - | минута |
| га | - | гектар |
| СЭС | - | санитарно-эпидемиологическая станция |
| кг | - | киллограмм |

Введение

В настоящее время ситуация с твёрдыми бытовыми отходами (ТБО) отражает  одну из негативных сторон экологического кризиса. Использование отходов производства и потребления в нашей стране составляет порядка 10%. Большая часть отходов чаще всего размещается на поверхности литосферы, при этом изымаются значительные земельные площади. Открытые свалки загрязняют биосферу, зачастую служат причиной пожаров, являются источником различных заболеваний и представляют реальную угрозу здоровью населения и качеству его жизни.

ТБО, по своей сути, представляют собой крайне нестабильную и неконтролируемую смесь бумаги, пластмассы, резины, стекла и другого.

Предварительная сортировка ТБО городским населением и коммунальными службами, как правило, практически не проводится. Механическая сортировка ТБО технически сложна и пока не находит широкого применения. Прямая переработка или сжигание огромных количеств отходов технически весьма проблематична, экологически опасна и экономически неэффективна.

Кроме того, весьма актуальна проблема их размещения для городских массивов, характеризующихся  большим и все увеличивающимся объемом постоянно производимых ТБО. К тому же существующие полигоны для складирования и захоронения отходов имеют, как правило, незначительную остаточную ёмкость.

Исследования последних лет показали, что объём отходов, поступающих на существующие полигоны, превышает проектные нормативы в 2,5 - 3 раза. Большая часть, порядка 65%, отходов поступает от населения. Размещение отходов осуществляется по принципу санитарной свалки. Основными видами работ на полигоне являются приём, складирование, захоронение и изоляция ТБО грунтом, переработка, сортировка и вторичное использование отходов отсутствуют. Проанализировать поступление загрязняющих веществ в грунтовые воды не представляется возможным из-за отсутствия на полигоне специальных скважин.

Особо следует отметить тот факт, что при сжигании ТБО происходит выделение в атмосферу высокотоксичных веществ – диоксинов, представляющих исключительную опасность для биосферы. Поэтому, неотложное решение проблемы ТБО с параллельным обеспечением наиболее экономически и экологически эффективного их использования и переработки с получением полезной продукции является актуальной задачей современности.

В настоящей работе в качестве альтернативы и конкуренции существующим методам захоронения или утилизации отходов предлагается  проект, позволяющий решить проблему уничтожения коммунальных и промышленных отходов, используя экологически безопасную технологию, с получением на выходе энергии и полезных продуктов, пригодных для дальнейшего использования в хозяйственном обороте.  Проект предлагает высокоэффективный и экологически безопасный способ переработки (уничтожения) органических веществ путем низкотемпературного (t = 600-700°C) мгновенного пиролиза. Проект высокорентабелен, является эффективным и привлекательным с точки зрения своевременного возврата инвестиций.

Настоящий проект разработан с целью внедрения в производство комплекса по переработке ТБО для получения электрической, тепловой и механической энергии, а также горючего газа, углеподобного остатка, строительных материалов и неорганического сырья.

# Глава 1. ТБО и проблема ТБО в современном мире

## 1.1. Вводные замечания

Речь в этой главе пойдет о твердых бытовых отходах (ТБО) или "твердых муниципальных отходах", как их принято называть на Западе. Исторически "муниципальными отходами" называли отходы, захоронением которых занимались городские власти. Однако в настоящее время в развитых странах значительное количество бытовых отходов собирается и перерабатывается не городскими коммунальными службами, а частными предприятиями, которые также имеют дело с промышленными отходами. По мере роста количества и разнообразия отходов, усложнения отношений, связанных с их утилизацией, были выработаны различные классификации и определения типов отходов. Некоторые из них были положены в основу национальных законов, регламентирующих порядок обращения с различными типами отходов.

Отходы можно классифицировать как по происхождению: бытовые, промышленные, сельскохозяйственные и т.д., так и по свойствам. Самое известное разделение по свойствам, принятое в законодательствах большинства стран - это деление на "опасные" (т.е. токсичные, едкие, воспламеняющиеся и проч.) и "неопасные" отходы.

Муниципальные отходы, о которых пойдет речь, имеют различное происхождение (именно поэтому термин "муниципальные отходы" предпочтительнее термина "бытовые отходы": первый, кроме отходов, производимых населением, включает также отходы, производимые ресторанами, торговыми предприятиями, учреждениями, муниципальными службами) и различные свойства: часть муниципальных отходов, например, относится к опасным, - однако их объединяет то, что ответственность за их утилизацию ложится на городские власти. Приведу характеристику основных типов бытового мусора.

1.1.1. Пищевые отходы

Ущерб природе: практически не наносят. Используются для питания различными организмами.

Вред человеку: гниющие пищевые отходы – рассадник микробов.

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами.

Конечный продукт разложения: тела организмов, углекислый газ и вода.

Время разложения: 1 – 2 недели.

Способ вторичного использования: компостирование.

Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование.

Категорически запрещается бросать в огонь, так как могут образоваться диоксиды.

1.1.2. Макулатура

Материал: бумага, иногда пропитанная воском и покрытая различными красками.

Ущерб природе: собственно бумага ущерба не наносит. Однако краска, которой покрыта бумага, может выделять ядовитые газы.

Вред человеку: краска может выделять при разложении ядовитые вещества.

Пути разложения: используются в пищу разными микроорганизмами.

Конечный продукт разложения: перегной, тела различных организмов, углекислый газ и вода.

Время разложения: 2 – 3 года.

Способ вторичного использования: переработка на обёрточную бумагу.

Наименее опасный способ обезвреживания: компостирование.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода, зола.

Категорически запрещено сжигать бумагу в присутствии пищевых продуктов, так как могут образоваться диоксиды.

1.1.3. Изделия из тканей

Ткани бывают синтетические и натуральные. Всё, написанное ниже, относится к натуральным тканям.

Ущерб природе: не наносят.

Пути разложения: используются в пищу некоторыми микроорганизмами.

Конечный продукт разложения: перегной, тела организмов, углекислый газ и вода.

Время разложения: 2 – 3 года.

Способ вторичного использования: компостирование.

Наименее опасный способ обезвреживания: сжигание в условиях, обеспечивающих полноту сгорания.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ, вода и зола.

1.1.4.Консервные банки

Материал: оцинкованное или покрытое оловом железо.

Ущерб природе: соединение цинка, олова и железа ядовиты для многих организмов. Острые края банок травмируют животных.

Вред человеку: ранят при хождении босиком. В банках накапливается вода, в которой развиваются личинки кровососущих насекомых.

Пути разложения: под действие кислорода железо медленно окисляется.

Конечный продукт разложения: мелкие куски ржавчины или растворимые соли железа.

Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде – около 10 лет, в солёной воде – 1-2 года.

Способ вторичного использования: переплавка вместе с металлом.

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение после предварительного обжига.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или растворимые соли железа, цинка и олова.

1.1.5. Металлолом

Материал: железо или чугун.

Ущерб природе: соединения железа ядовиты для многих организмов. Куски металлов травмируют животных.

Вред человеку: вызывают различные травмы.

Пути разложения: под действием растворённого в воде или находящегося в воздухе кислорода медленно окисляется до оксида железа.

Конечный продукт разложения: порошок ржавчины или растворимые соли железа.

Скорость разложения: на земле – 1 мм в глубину за 10 – 20 лет, в пресной воде – 1мм в глубину за 3 – 5 лет, в солёной воде – 1 мм в глубину за 1 – 2 года.

Способ вторичного использования: переплавка.

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или захоронение.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксиды или растворимые соли железа.

1.1.6. Фольга

Материал: алюминий.

Ущерб природе: практически не наносит.

Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до оксида алюминия.

Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия.

Время разложения: на земле – несколько десятков лет, в пресной воде – несколько лет, Вт солёной воде – 1-2 года.

Способ вторичного использования: переплавка.

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксид алюминия.

Банки из-под пива и других напитков

Материал: алюминий и его сплавы.

Ущерб природе: острые края банок вызывают травмы у животных.

Вред человеку: в банках накапливается вода, в которой развиваются личинки кровососущих насекомых.

Пути разложения: под действием кислорода медленно окисляется до оксида алюминия.

Конечный продукт разложения: оксид или соли алюминия.

Время разложения: на земле – сотни лет, в пресной воде – несколько десятков лет, в солёной воде – несколько лет.

Способ вторичного использования: переплавка.

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: оксид алюминия.

1.1.8. Стеклотара

Материал: стекло.

Ущерб природе: битая стеклотара может вызывать ранения животных.

Вред человеку: битая стеклотара может вызывать ранения. В банках накапливается вода, в которой развиваются личинки кровососущих насекомых.

Пути разложения: медленно растрескивается и рассыпается от перепадов температур; стекло постепенно кристаллизуется и рассыпается.

Конечный продукт разложения: мелкая стеклянная крошка, по виду неотличимая от песка.

Время разложения: на земле – несколько сотен лет, в спокойной воде – около 100 лет.

Способ вторичного использования: использование по прямому назначению или переплавка.

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку или захоронение.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: стеклянная крошка.

1.1.9. Изделия из пластмасс

Ущерб природе: препятствует газообмену в почвах и водоёмах. Могут быть проглочены животными, что приведёт к гибели последних.

Вред человеку: пластмассы могут выделять при разложении ядовитые вещества.

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. Медленно разрушается под действием солнечных лучей.

Конечный продукт разложения: углекислый газ и вода.

Время разложения: около 100 лет, может быть и больше.

Способ вторичного использования: переплавка.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода.

1.1.10. Упаковка для пищевых продуктов

Материал: бумага и различные виды пластмасс.

Ущерб природе: могут быть проглочены животными.

Пути разложения: медленно окисляются кислородом воздуха. Медленно разрушается под действием солнечных лучей.

Время разложения: десятки лет, может быть и больше.

Способ вторичного использования: не существует.

Наименее опасный способ обезвреживания: захоронение.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: углекислый газ и вода, хлороводород, ядовитые соединения.

Категорически запрещается сжигать указанные материалы, так как при этом могут образоваться диоксиды.

1.1.11. Батарейки

Очень ядовитый мусор!

Материал: цинк, уголь, оксид марганца.

Ущерб природе: ядовиты для многих организмов.

Вред человеку: ядовиты для человека.

Пути разложения: окисляются под действием кислорода.

Конечный продукт разложения: соли цинка и марганца.

Время разложения: на земле – около 10 лет, в спокойной воде – несколько лет, в солёной воде – около года.

Способ вторичного использования: цинк можно использовать в школьной лаборатории для получения водорода, оксид марганца – для получения хлора.

Наименее опасный способ обезвреживания: вывоз на свалку.

Продукты, образующиеся при обезвреживании: соли цинка и марганца.

Следующий используемый термин, который требует пояснения - "управление отходами". Он шире понятий "переработка", "утилизация" и даже "обращение с отходами", так как включает в себя организацию сбора отходов, их утилизацию (включая переработку, сжигание, захоронение и т.д.), а также мероприятия по уменьшению количества отходов.

Состав и объем бытовых отходов чрезвычайно разнообразны и зависят не только от страны и местности, но и от времени года и от многих других факторов. Объемы бытовых отходов для некоторых стран приведены в Таблице1 (см. Приложение), а распределение отходов по категориям в различных странах приведены на рис.1 (см. Приложение). Бумага и картон составляют наиболее значительную часть ТБО (до 40% в развитых странах). Вторая по величине категория в России - это так называемые органические, в т.ч. пищевые, отходы; металл, стекло и пластик составляют по 7-9% от общего количества отходов. Примерно по 4% приходится на дерево, текстиль, резину и т.д.

Количество муниципальных отходов в России увеличивается, а их состав, особенно в крупных городах приближается к составу ТБО в западных странах с относительно большой долей бумажных отходов и пластика.

## 1.2 Проблема ТБО в России

«...Когда начало светать, то весь Северо-Запад Москвы оказался в дымном мареве... Оказалось, что загорелись залежи мусора на свалке между Химками и Долгопрудным... Дежурный Московского штаба ГО доложил о происшествии старшему оперативному дежурному Центра управления МЧС... Руководство МЧС приняло решение готовить к вылету в Жуковском тяжелый ИЛ-76, приспособленный для тушения площадных пожаров на малых высотах... На гигантской свалке нещадно дымило "пятнышко" размером полкилометра на полкилометра. Над пожарищем бесстрашно реяли чайки, тут же суетились и многочисленные бомжи, не прекращая своей многотрудной деятельности... Эта свалка издавна была головной болью для властей... мусор там сваливался как попало - без сортировки и учета. Кроме того, по правилам слои мусора при складировании необходимо пересыпать слоями песка, что далеко не всегда делается.»

Газета "Сегодня", 3 июля 1994 года

Надежная и современная информация о состоянии проблемы ТБО в России, к сожалению, отсутствует. По мнению аналитика корпорации RAND Д. Петерсона "Из всех экологических опасностей "Восточноевропейского" региона, опасность связанная с твердыми отходами ... наименее документирована". Однако из фактов, время от времени попадающих на страницы прессы и в правительственные доклады, складывается представление о том, что огромный промышленно развитый СССР обращался со своими отходами подобно стране третьего мира, фактически сваливая их где попало и как попало. Аналогичная ситуация имеет место и в России.

Спецификой России по сравнению с западными странами является то, что абсолютное большинство муниципальных отходов (96-98% по разным источникам) свозится на свалки (Таблица 2. см. Приложение), из которых, по мнению Госкомприроды СССР (1989 год) 88% находились в "неудовлетворительном санитарном состоянии".

Начиная с 1972 года примерно в десятке городов СССР, были установлены мусоросжигательные заводы чехословацкого производства. МСЗ отечественного производства был размещен во Владимире. Все это - так называемые МСЗ первого поколения - т.е. практически без воздухоочистительных устройств и не производящие тепло или электроэнергию. Диоксиновые загрязнения, представляющие наибольшую опасность, связанную со сжиганием отходов, никак не контролировались - на это не было (и нет) ни соответствующих законов, ни, даже в лучших российских лабораториях, необходимых приборов. В заключении Государственной экспертной комиссии СССР по проблеме ТБО приводится следующий факт: 10 октября 1988 года МСЗ в городе Пятигорске был закрыт по требованию СЭС после того, как четверо рабочих потеряли сознание во время рабочей смены из-за газа, выделяемого отходами, сваленными на заводе.

Среди факторов, влияющих сегодня на проблему ТБО в России, следует в первую очередь отметить следующие:

üРазличия в культуре потребления и недавний дефицит потребительских услуг и товаров приводили к меньшим, чем на Западе объемам ТБО на душу населения;

Слабое экологическое законодательство и отсутствие собственности на землю делало утилизацию отходов очень дешевой;

Существовавшая экономическая система не обеспечивала эффективного использования ресурсов и материалов;

Секретность и недостаток исследований создали вакуум надежной информации по проблеме.

В то же время:

В России производятся, импортируются и потребляются сложные продукты развитого промышленного общества, то есть состав и количество отходов все более приближаются к западным.

Быстрые изменения в обществе, в т.ч. в экономической и политической ситуации, обостряют весь комплекс проблем.

Процессы, происходящие в России в настоящее время, приводят к резкому росту количества и разнообразия бытовых отходов. Бремя ответственности за их утилизацию сдвигается на местные власти, в том числе муниципалитеты. Возросшая самостоятельность местных властей также приводит к тому, что предприятия по утилизации ТБО фактически невозможно разместить на административно "чужой" земле - никто не хочет чужого мусора.

# Глава 2. Способы и проблемы утилизации ТБО

Бурный процесс мирового экономического развития породил безответственное отношение людей к природе. Он привел к волевым решениям, которые оказались и могут в ближайшей перспективе оказаться губительными для экосистем, формировавшихся тысячи и миллионы лет. Экологическая система нашей планеты стоит перед угрозой деградации. Это парниковый эффект, дефицит кислорода и озоновые дыры, кислотные дожди, губительные концентрации радиоактивных изотопов, различных химических загрязнений почвы, воды и пищевых продуктов.

По утверждению британского журнала The Economist, твердые отходы, - это экологическая проблема, вызывающая наибольшую озабоченность жителей развитых стран.

Исторически "на виду" всегда были жидкие и газообразные отходы - промышленные загрязнения воды и воздуха - и они становились объектом первоочередного контроля и регулирования, в то время, как твердые отходы всегда можно было увезти подальше или закопать - попросту тем или иным способом убрать "с глаз долой". В прибрежных городах отходы довольно часто просто сбрасывались в море. Экологические последствия захоронения мусора - через загрязнение подземных вод и почв - проявлялись иногда через несколько лет или даже несколько десятков лет, однако были от этого не менее разрушительны. В общественном сознании постепенно сформировалась идея о том, что закапывание отходов в землю или сброс их в море - это недопустимое перекладывание наших проблем на плечи потомков.

Параллельно наметилась и другая тенденция: чем жестче было законодательство по контролю воды и воздуха, тем больше производилось твердых токсичных отходов, так как все методы очистки газообразных и жидких сред приводят к концентрации загрязнителей в твердом веществе: в илах, осадках, золе и т.д.

В настоящее время в развитых странах производится от 1 до 3 кг бытовых отходов на душу населения в день, что составляет десятки и сотни миллионов тонн в год, причем, в США, например, это количество, увеличивается на 10% каждые 10 лет. В связи с отсутствием мест для захоронения этого огромного количества отходов на Западе заговорили о кризисе отходов или кризисе свалок. В японских гаванях насыпаны "мусорные острова" из гор бытовых отходов, производимых в метрополиях; в США города на Северо-Восточном побережье отправляют свой мусор в другие страны в океанских баржах. История самой злополучной из таких барж -Munroe -, которая в течение года плавала от порта к порту, пытаясь пристроить мусор из Нью-Джерси, и вернулась домой, так и не сгрузив ни тонны, попала во все экологические хрестоматии и учебники, как наиболее яркая иллюстрация кризиса свалок.

Таблица 1. Производство бытовых отходов

| Страна | Всего в год, тонн | На душу населения в день, кг |
| --- | --- | --- |
| США (1988) | 180,000,000 | 1.82 |
| США (1995, прогноз 1992) | 200,000,000 | 1.91 |
| США (2000, прогноз) | 216,000,000 | 2.00 |
| СССР (1989) | 57,000,000 | 0.23 |
| Российская Федерация (1991) | 26,000,000 | 0.17 |
| Западная Европа | 123,300,000 | - |
| Великобритания | 18,000,000 | 0.90 |

Таблица 2. Сравнение объемов, состава и способов утилизации ТБО в России и США

| Показатели | Соединенные Штаты | Россия |
| --- | --- | --- |
| Ежегодное количество ТБО |  |  |
| Всего, млн. тонн | 162,90 | 56,03 |
| На душу населения, кг | 665,00 | 195,00 |
| Количество по категориям, % |  |  |
| Бумага и картон | 40.0 | 20-36 |
| Стекло | 7.0 | 5-7 |
| Металлы | 8,5 | 2-3 |
| Пластик | 8,0 | 3-5 |
| Текстиль | 2.1 | 3-6 |
| Резина и кожа | 2.5 | 1.5-2.5 |
| Древесина | 3.6 | 1-4 |
| Пищевые отходы | 7.4 | 20-38 |
| Другое | 20.9 | 10-35.5 |
| Методы утилизации, % |  |  |
| Вторичная переработка и использование | 13.1 | 1.3 |
| Сжигание | 14.2 | 2.2 |
| Захоронение | 72.2 | 96.5 |

При внимательном рассмотрении проблема отходов представляется более сложной, чем просто нехватка места для новых свалок. Мест для новых свалок всегда не хватало: по свидетельству журнала Waste, еще в 1889 году американский федеральный чиновник жаловался, что "мусор становится некуда выбрасывать, и скоро мы должны будем придумать новый метод избавляться от него". В то же время свалки занимают не так уж много места, по крайней мере, в географическом масштабе: например, все бытовые отходы, производимые в России современными темпами в течение 500 лет, можно было бы уместить на площадке 20 на30 км при толщине слоя мусора всего в 25 метров.

Таким образом "физическое" измерение проблемы ТБО - не только не единственное, но даже и не самое важное. Существуют другие взаимосвязанные аспекты этой проблемы, которые делают ее насущной именно в наше время:

Объем ТБО

... непрерывно возрастает как в абсолютных величинах, так и на душу населения;

Состав ТБО

... резко усложняется, включая в себя все большее количество экологически опасных компонентов;

Отношение населения

... к традиционным методам сваливания мусора на свалки становится резко отрицательным;

Законы

... ужесточающие правила обращения с отходами, принимаются на всех уровнях правительства;

Новые технологии

... утилизации отходов, в том числе современные системы разделения, мусоросжигательные заводы-электростанции и санитарные полигоны захоронения, все более широко внедряются в жизнь;

Экономика

... управления отходами усложняется. Цены утилизации отходов резко возрастают. Современное управление отходами невозможно представить без частных предприятий и крупных инвестиций.

Все эти аспекты проблемы завязаны в узел, который затягивался в развитых странах на протяжении последних 20-30 лет все туже и туже.

Традиционно бытовые отходы вывозились на свалки, расположенные вблизи населенных пунктов, и работающие за счет муниципальных бюджетов. Со временем вследствие постоянной угрозы здоровью населения, исходившей от свалок (отравление грунтовых вод, размножение переносчиков заболеваний, неприятный запах, дым от частых самовозгораний), во многих странах стали принимать более строгие правила их размещения, конструкции и эксплуатации. Отрицательное отношение населения и новые стандарты делали открытие новых свалок (или "полигонов по захоронению ТБО", как они стали именоваться) все более сложным делом.

В это время как раз и заговорили о ранее упоминавшемся кризисе свалок. Хотя кризис свалок - это проблема, скорее "политическая", чем "физическая", однако, независимо от того, является ли нехватка места "реальной" или "кажущейся", строительство новых полигонов в определенный момент резко дорожает: в США, например, только получение лицензии на строительство полигона (еще до того как куплен участок) может обойтись в $500,000.

Ситуацию не изменило появление в начале 80-х годов мусоросжигательных заводов (МСЗ) "нового поколения" (снабженных высокотехнологичными устройствами очистки выбросов). МСЗ, подобно свалкам, были встречены населением в штыки из-за боязни диоксинов и других загрязнителей воздуха, а также из-за нерешенности проблем с захоронением токсичной золы, образующейся при сжигании ТБО. Находить площадки для МСЗ оказалось ничуть не легче, чем для полигонов, а себестоимость сжигания отходов даже в таких густонаселенных странах, как Голландия, оказывается ничуть не ниже, чем себестоимость закапывания их в землю (Рис. 2. см. Приложение). В странах с развитым экологическим законодательством до половины капитальных расходов при строительстве МСЗ уходит на установку воздухоочистительных систем. До 1/3 эксплуатационных расходов МСЗ уходит на плату за захоронение золы, образующейся при сжигании мусора, которая представляет собой гораздо более экологически опасное вещество, чем ТБО сами по себе.

Когда стоимость (а значит, и цена) утилизации отходов значительно возрастает, рынок утилизации начинает привлекать крупные частные компании. Такие компании в основном строят и эксплуатируют гигантские "мусороуничтожающие" предприятия, размещенные на дешевой земле вдалеке от городов, где производится наибольшее количество ТБО. Строительство таких предприятий обычно встречает гораздо большую враждебность местного населения, чем строительство муниципальных свалок, поскольку никто не хочет иметь под боком свалку "чужого мусора" из метрополии. Кроме того, свалка, принадлежащая частной компании, воспринимается населением, как правило, более враждебно, чем муниципальная свалка тех же размеров, расположенная в том же месте. Под давлением общественности политики настаивают на принятии более жестких стандартов, что в свою очередь увеличивает стоимость утилизации отходов. Это приводит к тому, что все большее количество отходов попадает в руки крупных корпораций, имеющих не только финансовые средства выполнить жесткие экологические стандарты, но и возможность преодолеть (не всегда законными средствами) сопротивление местных политиков при решении вопроса о размещении свалки. Враждебность населения к огромным корпорациям растет и... мы попадаем в исходную точку порочного круга, узел "мусорного кризиса" затягивается еще туже.

В итоге мы можем выделить плюсы и минусы вышеперечисленных способов утилизации:

2.1. Складирование отходов

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| 1.Не требует постоянных и крупных капиталовложений. | 1.Затраты на борьбу с последствиями губительного влияния свалок, т.е. на охрану природы, здравоохранение, во много раз превышают расходы на строительство заводов по переработке ТБО. |
| 2.Места складирования отходов могут не обновляться десятилетиями | 2.Под всё разрастающиеся свалки, уходят новые огромные территории. Количество свалок непрерывно увеличивается. |
| 3.Позволяют единовременно избавиться от большого количества ТБО или промышленных отходов | 3.Разлагающиеся на свалках ТБО и промышленные отходы проникают в почву, тем самым, заражая её. Ядовитые испарения загрязняют воздух. Попадающие в водоемы остатки ТБО губительно сказываются на состоянии воды, вредят флоре и фауне этих водоёмов. Все эти последствия негативно влияют на здоровье человека, нарушают обменные процессы в природе |
| 4.Результаты разрушительного влияния свалок на природу не видны сразу. | 4.Последствия разрушительного влияния свалок на природу могут оказаться необратимыми в будущем. |

2.2. Захоронение отходов

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| 1.Позволяет забыть о проблеме утилизации отходов. Создаётся видимость - если закопать ТБО, то они исчезнут. | 1.Находящиеся в почве отходы отравляют её, попадая через подземные воды в водоёмы, представляют огромную опасность для человека и животных. |
| 2.Не требуются новые огромные территории. | 2.Подземные свалки не заметны, на первый взгляд, но на поверхности земли над ними почва отравлена и разрыхлена, она не пригодна ни для строительства, ни для земледелия, ни для выпаса скота. Более того с поверхности почв над свалками часто испаряются едкие токсичные вещества. |
| 3.Не требует постоянных и крупных капиталовложений. | 3.Затраты на борьбу с последствиями губительного влияния захоронений отходов, т.е. на охрану природы, здравоохранение, во много раз превышают расходы на строительство заводов по переработке ТБО. |

2.3. Сливание отходов в водоёмы

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| 1. Не требует крупных единовременных капиталовложений | 1.Затраты на очистку воды, фильтрацию; ущерб рыболовецкой промышленности, водному транспорту во много раз превысят расходы на строительство заводов по переработке и утилизации ТБО. |
| 2. Слитые отходы быстро распространяются по поверхности воды, быстро оседают на дно, растворяются, создавая видимость чистоты. | 2.По поверхности воды, по дну водоёмов продукты разложения отходов распространяются на огромные расстояния, отравляя акваторию, делая её непригодной для жизни рыб, для использования в промышленности. Растворенные в воде едкие, а порой и токсичные отходы крайне опасны для животных и человека. |
| 3.При блокировке мест слива отходов, ядовитые вещества распространяются не сразу и не заметно. | 3. Блокировка мест слива отходов внушает людям спокойствие, притупляет бдительность, это приводит к тому, что распространению ядовитых веществ никто не препятствует, |

2.4. Сжигание мусора

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |
| 1.Позволяет единовременно избавиться от большого количества мусора. | 1.Ядовитые газы, выбрасываемые в атмосферу с дымом, провоцируют тяжелые заболевания у людей, способствуют образованию озоновых дыр. |
| 2.Удобно в больших городах и на крупных предприятиях, так как позволяет избавляться от отходов по мере их поступления. | 2.Из-за постоянных выбросов дыма в атмосферу над городами и предприятиями образуются плотные дымовые завесы. |
|  | 3.После сжигания отходов остаётся ядовитый пепел, который, впоследствии, тоже приходиться утилизировать одним из выше перечисленных способов. |

Не смотря, на все перечисленные выше способы утилизации, существует еще один способ – это вторичная переработка. Причем я считаю этот способ наиболее эффективным, так как он является не только экологически чистым, но и ресурсосберегающим. В качестве доказательства я приведу пример вторичной переработки полиэтилена в Японии. Компания «Нэгдю Санге» в Японии с начала 80-х годов начала производить из старых полиэтилентерефталатовых изделий (ПЭТ) полиэфирные волокна. Процесс вторичного использования ПЭТ бесконечен. Изготовив однажды из отходов ПЭТ-коврик, его после износа можно переработать в ковровое покрытие для багажников автомобилей, и так далее. Японская фирма «Мидзуно» из вторичного полиэфира (содержание более 50%) производит спортивную одежду для школьников, кроссовки из искусственной кожи (40% вторичного полиэфира). Фирма «Гундзэ» из эфирного материала производит скатерти, кухонные рукавицы, колпачки для чайников, циновки, подставки и т.д. Компания «Одзаки Седзи» из пряжи, состоящей из 70% полиэфира и 30% шерсти, изготовляет школьную форму, причем на изготовление взрослого комплекта формы уходит около 15 пластиковых бутылок. Корпорация «Лайон Оффис Профктс» пошла дальше - она производит тканевые покрытия и материал подушек для офисных стульев, полки для папок и книг из стопроцентно вторичной пластмассы. Причем стулья легко разбираются, и большинство их деталей можно использовать вторично.

Но вторично перерабатывать можно не только полиэтилен. Так вторично можно использовать стекло, металлолом и те же пищевые отходы.

Поэтому, наиболее лучшим способом утилизации является вторичное использование.

# Глава 3. Проблема ТБО и их утилизация

На полигон вывозятся:

Ø Отходы от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений;

Ø Отходы от территории культурно-спортивных сооружений;

Ø Отходы от территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами;

Ø Отходы от жилищ (крупногабаритные);

Ø Золу и шлаки от сжигания углей (неорганические соединения с содержанием SiO2);

Ø Отходы сучьев и ветвей лесоразработок;

Ø Смет уличный;

Ø Несортированный мусор от бытовых помещений, организаций;

Ø Мусор строительный от разработки зданий;

Ø Отходы при механической очистке сточных вод;

Ø Отходы от жилищ несортированные (овощные остатки-34%, бумага-10%, ткань-8%);

Ø Песок, загрязненный мазутом (содержание <15%).

1.Сейчас проблема бытовых отходов является одной из главнейших проблем в мире. С каждым годом отходов становится все больше и больше. Состав их усложняется, следовательно, увеличивается токсичность таких отходов.

2.Но главной проблемой является не увеличение количества отходов и не повышение их токсичности, главной проблемой является размещение бытовых отходов, проще говоря, проблема заключается в свалках и в их размещении. В результате этого в мире остро встал вопрос о «кризисе свалок», который заключается в отсутствии земли под складирование отходов.

3.Причем самой важной проблемой здесь становится проблема несанкционированных свалок. Чтобы как-то решить эту проблему, люди стали придумывать различные способы утилизации отходов, например такие, как сжигание мусора на мусоросжигательных заводах (МСЗ), сливание отходов в водоемы, захоронение мусора и многие другие.

4.Но каждый из этих видов утилизации имеет свои недостатки. Например: сжигая мусор, в результате мы получаем большой выброс диоксинов в атмосферу и несколько килограмм высокотоксичной золы, а, сливая мусор в водоканалы, мы загрязняем воду.

5.Вследствие этого, считается, что самый приемлемый способ утилизации – вторичное использование, которое помогает не только уменьшать количество мусора, но и сберегать ресурсы.

6.Поэтому, на наш взгляд, человечеству предстоит принять еще множество решений, связанных с этой темой. И в ближайшем будущем ему нужно стремиться не к созданию техники, которая станет лучшим другом человека, а к созданию такого способа утилизации, при котором отходов существовать вообще не будет.

7.Да и нам всем надо больше стремиться не к дружбе с техникой, а к дружбе с природой. Ведь искусственное легко создать, а вот естественное порой так сложно сохранить.Начало формы

4. Анализ существующих методов переработки ТБО

4.1. Методы утилизации углеродсодержащих отходов

В мировой практике для утилизации и обезвреживания ПО и ТБО используют термические, химические, биологические и физико-химические методы.

4.1.1. Термические методы

К термическим методам обезвреживания отходов относятся сжигание, газификация и пиролиз.

Сжигание - наиболее отработанный и используемый способ. Этот метод осуществляется в печах различных конструкций при температурах не менее 1200°С. В результате сгорания органической части отходов образуются диоксид углерода, пары воды, оксиды азота и серы, аэрозоль, оксид углерода, бензопирен и диоксины. Зола, имеющая в своем составе неподвижную форму тяжелых металлов, накапливается в нижней части печи и периодически вывозится на полигоны для захоронения или используется в производстве цемента.

Газификация - широко используемый в металлургии способ переработки некоксующихся углей - осуществляется в вихревых реакторах или печах с кипящим слоем при температурах 600-1100°С в атмосфере газифицирующего агента (воздух, кислород, водяной пар, диоксид углерода или их смесь). В результате реакции образуются синтез-газ (H2, СО), туман из жидких смолистых веществ, бензопирена и диоксинов. Реакция газификации протекает в среде с восстановительными свойствами, поэтому оксиды азота и серы практически не образуются. Масса тумана при 600°С может доходить до 30% от массы синтез-газа. При увеличении температуры газификации доля тумана в массе синтез-газа падает и при температуре более 1100°С близка к нулю.

Горючая смесь водорода и оксида углерода сжигается на горелках при 1400-1600°С или используется в каталитическом процессе синтеза метилового спирта. Зола, остающаяся после газификации, может содержать остаточный углерод и соли тяжелых металлов, растворимые в воде. После проверки золы на отсутствие бензопирена, диоксинов и тяжелых металлов в подвижной форме она может быть отправлена на захоронение.

Пиролиз - наиболее изученный процесс широко используется для производства активированного угля из древесины. Пиролиз нефтесодержащих отходов проводят при температуре 600-800°С с вакуумированием реактора. При этом протекают реакции коксо- и смолообразования, разложения высокомолекулярных соединений на низкомолекулярные, жидкую и газообразную фракции, а если углеводородные отходы содержат серу, то образуются также сероводород и меркаптаны. Оксиды азота и серы практически не образуются.

4.1.2. Химические методы

Химические методы обезвреживания жидких и твердых нефтесодержащих отходов заключаются в добавлении к нейтрализуемой массе химических реагентов. В зависимости от типа химической реакции реагента с загрязнением происходит осаждение, окисление-восстановление, замещение, комплексообразование.

Методы осаждения основаны на ионных реакциях с образованием мало растворимых в воде веществ и особенно эффективны при нейтрализации тяжелых металлов и радионуклидов. Метод осаждения органических загрязнений основан на двух типах реакций: комплексообразование и кристаллизация. Осаждение используют для очистки грунта от полихлорированных бифенилов, пентахлорфенолов, хлорированных и нитрированных углеводородов. Реагенты могут быть как в жидкой, так и в газообразной фазах. Однако при этом происходит увеличение объема обезвреженной массы.

Методы управления окислительно-восстановительной реакцией среды позволяют переводить соединения тяжелых металлов и радионуклидов в трудно растворимые в воде гидрооксиды, а также разрушать цианиды, нитраты, тетра-хлориды и другие хлорорганические соединения.

Для химической иммобилизации или компексообразования используют неорганические вяжущие типа цемента, золы, силикатов калия и натрия, извести и гелеобразующих веществ (бентонит или целлюлоза). Иммобилизацию используют для связывания тяжелых металлов, радиоактивных отходов, полициклических и ароматических углеводородов, трихлорэтилена и нефтепродуктов.

Недостатком комплексообразования является неустойчивость вяжущих веществ к атмосферной и грунтовой влаге, быстрым изменениям температуры, что приводит в результате к разрушению композиционного материала. Объем отходов после комплексообразования уменьшается только в 2 раза.

4.1.3 Биологические методы

Биологические методы обезвреживания ПО и ТБО находят все более широкое применение в нашей стране и особенно за рубежом. Они основаны на способности различных штаммов микроорганизмов в процессе жизнедеятельности разлагать или усваивать в своей биомассе многие органические загрязнители. В процессе биообезвреживания происходит вторичное загрязнение атмосферного воздуха продуктами гниения клеток микроорганизмов - сероводородом и аммиаком.

Биологическая очистка чаще всего используется для нейтрализации органических токсикантов и тяжелых металлов, а также азотных и фосфорных соединений в почвах и грунтах. Биологические методы можно условно подразделить на микробиодеградацию загрязнителей, биопоглощение и перераспределение токсикантов.

Микробиодеградация - это деструкция органических веществ определенными культурами микрофлоры, внесенными в грунт. Процесс биоразложения протекает с заметной скоростью при оптимальной температуре и влажности. Микробиодеградация может быть использована во всех случаях, где естественный микробиоценоз сохранил жизнеспособность и видовое разнообразие. Хотя процесс идет крайне медленно, его эффективность высока.

Биопоглощение - это способность некоторых растений и простейших организмов ускорять биодеградацию органических веществ или аккумулировать загрязнения в клетках.

4.1.4. Физико-химические методы

Физико-химические методы образуют наиболее представительную группу методов обезвреживания ПО и ТБО. При создании физических полей в пористых средах начинают протекать одновременно множество физико-химических процессов.

При наложении поля механических напряжений загрязненный грунт интенсивно перемешивается и происходит очистка частиц грунта от поверхностных загрязнений.

Гидродинамическое воздействие на грунт или почву сопровождается суффозией, выщелачиванием, адсорбцией, диффузией и выносом загрязнений из порового пространства грунтов.

Перспективен метод сверхкритической экстракции углекислым газом органических загрязнений.

Постоянное электрическое поле, приложенное к водонасыщенному грунту или почве, вызывает протекание электрохимических и электрокинетических процессов. К электрохимическим процессам относятся: электролиз, электрофлотация, электрокоагуляция, электродеструкция, электрохимическое обеззараживание, ионный обмен, электрохимическое окисление и выщелачивание, электродиализ, а к электрокинетическим - электроосмос, электрофорез и электромиграция.

Электролиз порового раствора загрязненных грунтов и почв - это окислительно-восстановительный процесс, в результате протекания которого происходит разложение химических соединений. Он используется для очистки грунтов от микроорганизмов и называется электрохимическим обеззараживанием. Эффективность метода доходит до 99%.

При электрофлотации удаление нефтепродуктов происходит пузырьками газа, образующимися при электролизе и поднимающимися к поверхности.

Электрокоагуляция - это процесс агрегации микрочастиц минерального происхождения и органических молекул. В методе электрокоагуляции используют железные и алюминиевые электроды, при растворении которых образуются гидрооксиды, адсорбирующие загрязнения и выпадающие затем в осадок.

Электрохимическое окисление применяется для очистки грунтов от хлорированных углеводородов и фенола. Эффективность окисления фенола 70-92%.

Электрохимическое выщелачивание - это метод очистки грунтов, основанный на высолаживании загрязнений или переводе тяжелых металлов в подвижную форму. Однако метод требует внесения дополнительных химических реагентов.

Электродеструкция осуществляется при электрохимическом разложении токсичных органических соединений на электродах с образованием нетоксичных веществ. Преимущество метода в низкой стоимости и высокой эффективности.

При электродиализе порового раствора грунтов и почв происходит очистка от загрязнений в коллоидной форме, обессоливание в средней части межэлектродного пространства.

Электрокинетические методы начали широко применяться с 60-х годов. Электрокинетическая обработка применяется для очистки глинистых и суглинистых грунтов. Электрокинетические явления, наблюдающиеся в пористых средах при протекании постоянного электрического тока, подразделяются на электроосмос и электрофорез.

При электроосмосе ионы, содержащиеся в жидкости, перемещаются относительно неподвижной заряженной поверхности минеральных частиц грунта, увлекая при этом загрязнения в растворенном или жидком состоянии. Электроосмотическая скорость потока пропорциональна произведению силы потока на величину дзетта-потенциала и на удельную поверхность пористой среды.

При протекании электрофореза в поровом пространстве грунта, заполненном полностью или частично водой, перемещаются минеральные частицы. Это явление имеет крайне незначительную роль в электрокинетическом переносе загрязнений в диссоциированной форме, но определяющую в переносе коллоидных и заряженных минеральных частиц Электрофоретическое перемещение коллоидных и микрочастиц наблюдается в макропористых грунтах (песчаник, супесь).

Под действием напряжения, приложенного к электродам, которые погружены в скважины, вода и экотоксиканты в коллоидном состоянии перемещаются к электродным резервуарам, из которых затем вода с загрязнениями извлекается на поверхность и очищается одним из физико-химических методов. Эффективность очистки может доходить до 99%.

Отдельную группу составляют электромагнитные методы, основанные на термическом эффекте при взаимодействии электромагнитного излучения с веществом.

В сверхвысокочастотных полях происходит быстрый и равномерный прогрев грунта, и при этом протекают дегидратация, диссоциация карбонатов, окисление и даже плавление. Десорбирующиеся органические соединения обезвреживаются, например, каталитическим методом.

Обезвреживание ПО и ТБО с помощью ультрафиолетового и лазерного излучения относится также к электромагнитным методам. Активация ароматических молекул УФ и лазерным излучениями приводит к диссоциации молекул с образованием радикалов и активных комплексов, быстрому окислению и полимеризации.

Эффективен для очистки грунта от нефтепродуктов ультразвук. Начиная с критического значения звукового давления акустических волн, в жидкости возникает кавитация. При схлопывании кавитационных полостей образующиеся микроструи с линейными скоростями 300-800 м/с срывают с поверхности твердых частиц нефтяные загрязнения. Эффективность очистки может достигать 99,5-99,8%. При кавитационных разрывах жидкости происходит ионизация и активация молекул, стимулирующие окисление и полимеризацию углеводородных молекул.

Рассмотренные выше методы являются базой для уже созданных технологий обезвреживания ПО и ТБО или технологий, разрабатываемых в настоящее время. Каждый метод обезвреживания отходов и технология на его основе имеют определенную нишу, то есть совокупность физико-химических параметров отходов и возможностей метода, оптимальное сочетание которых позволяет достичь наибольшей прибыли или минимальных затрат на обезвреживание определенного вида отходов при наименьшем экологическом ущербе природе.

4.2. Технологии утилизации углеродсодержащих отходов

Западные страны начали активно заниматься переработкой ПО и ТБО еще в 60-е годы. В течение 10 лет в США, Японии, Германии, Франции и Швейцарии была создана разветвленная инфраструктура по сбору, сортировке и первичной переработке отходов и построены высокопроизводительные мусоросжигательные заводы.

В России мусоросжигательные заводы появились только десять-пятнадцать лет назад в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах. Мусоросжигательные заводы, построенные по западным лицензиям и требующие первичной сортировки ТБО, не приспособлены к российским условиям. В результате отсутствия первичной сортировки отходов заводы по сжиганию мусора работают эпизодически, объем сжигания не превышает 2% от объема ТБО.

Для правильного выбора технологии утилизации определенного вида отходов, необходимо знание основных физико-химических характеристик и экономических показателей существующих технологий обезвреживания отходов.

4.2.1. Технологии термического обезвреживания ПО и ТБО

Фирмы многих стран мира, занимающиеся сжиганием опасных отходов, сталкиваются с проблемой превышения содержания оксидов азота, серы и углерода, а также диоксинов и бензопирена в газовых выбросах мусоросжигательных заводов над предельно допустимыми выбросами. Вредные выбросы появляются, в основном, при загрузке новой порции отходов и резком понижении концентрации кислорода в реакторе или из-за плохого перемешивания горючей массы и, следовательно, низкой теплопередачи. Для борьбы с эффектом резкого понижения концентрации кислорода в реакторе печи оборудуют системами остановки подачи отходов до момента восстановления концентрации кислорода до оптимальной или быстрой инжекции кислорода в зону горения (инсинераторы фирмы Рrех Qir, Ash Groove Cement, USA). Камеры сгорания для отходов имеют либо устройство жидкого впрыскивания, либо предназначены для сжигания только твердых отходов.

В печи утилизации с жидким впрыском отходы, смешанные с воздухом, подаются через струйные форсунки в камеры сгорания. Размер капель, вылетающих из форсунок, не превышает 40 мкм. Уменьшение размера капель увеличивает скорость испарения с их поверхности и перемешивание с воздухом, что повышает эффективность горения. Для обеспечения оптимального распыления жидких отходов их сдвиговая вязкость не должна превышать 0.7 Па-с [6]. Отходы с большей сдвиговой вязкостью подогревают, или смешивают с жидкими отходами, обладающими низкой сдвиговой вязкостью. Разработаны специальные типы струйных и вращающихся форсунок [5]. Простые струйные форсунки используются редко, так как часто засоряются.

Конструкции камеры сгорания современных инсинераторов предусматривают горизонтальную или вертикальную организацию горения с турбулентным закрученным потоком [6,7]. Камеры с закрученными потоками могут утилизировать тепловыделение на уровне 1 Гкал/ч с одного кубического метра камеры сгорания, что в 4 раза больше, чем при горении без закручивания потока. Конструкция камеры сгорания такова, что исключает прямое воздействие пламени на термостойкую облицовку печи. Рабочий температурный диапазон инсинераторов 850-1650°С.

Примером крупной установки (штат Нью-Джерси, США) по сжиганию жидких отходов является инсинератор производительностью 4 м3 отходов в час, сжигание осуществляется при 1000-1200°С, время пребывания в зоне горения - не менее 2,5 секунд. Установка оборудована скрубберным блоком типа Вентури, охладительным скруббером и уловителем аэрозоля [8]. Стоимость утилизации жидких отходов в вышеописанной установке доходит до 65 долл США за одну тонну жидких отходов [3].

В России для сжигания жидких отходов используют турбобарботажные установки "Вихрь" производительностью до 1 т/ч. Температура сжигания 800-1100°С. Установка снабжена системой утилизации тепла и очистки дымовых газов от аэрозоля и тумана из жидких нефтепродуктов и смол. Стоимость сжигания - 30-50 долларов США за одну тонну.

Для обезвреживания твердых промышленных и бытовых отходов используют вращающиеся печи, позволяющие организовать перемешивание отходов. Вращающаяся печь представляет собой цилиндрическую конструкцию, стенки которой облицованы термостойким материалом. Они монтируются горизонтально с небольшим уклоном. Обычно отношение длины к диаметру составляет от 2:1 до 10:1, а скорость вращения 1-5 об./мин, температура горения 850-1650°С, время пребывания молекул загрязнений - от нескольких секунд до нескольких часов в зависимости от вида химических отходов. Негорючие отходы (зола, металлом) перемещаются вдоль наклонной печи и после охлаждения водой выводятся в специальные контейнеры. Фирмой «Waste Utilization Technologies» (г. Ливерпуль, штат Огайо, США) и «THREE М» (г. Сант-Пол, штат Миннесота, США) построены вращающиеся печи с длиной реактора 11 метров. Сжигаемый материал подается в бочках емкостью 150 м3.

Вращающаяся печь имеет дополнительную камеру сгорания, в которой поддерживается температура 820-890°С и дожигается несгоревшая часть углеводородов. Воздушный поток, проходящий через обе камеры сгорания, создается вентилятором, который устанавливается за влажной скрубберной установкой очистки продуктов сгорания.

Система очистки продуктов сгорания состоит из пяти основных устройств: камеры предварительного охлаждения газов методом впрыска воды, скруббера типа Вентури, системы отделения мелких капель воды, вытяжного вентилятора и трубы рассеивания высотой 60 м. Внутренние поверхности вышеперечисленных устройств покрываются коррозионно-стойкими материалами, так как в отходящих газах содержится хлорид водорода [9]. Примером установки, уровень выбросов которой удовлетворяет современным европейским стандартам, является мусоросжигатель фирмы «DURON» (Франция) производительностью 20 тыс. тонн/год. Низкий уровень вредных газовых выбросов достигнут дополнительным введением каталитического блока дожига бензопиренов и диоксинов. Однако и при этом концентрация диоксинов превышает норматив, установленный в Европе несколько лет назад.

Сжигание в псевдоожиженном слое - это относительно новая технология обезвреживания активного ила и подобных ему отходов [3,6,10]. Основными операциями переработки отходов являются: удаление крупных частиц из отходов, обезвоживание до 50% влажности, измельчение отходов, сушка, сжигание, очистка отходящих газов.

Камера сгорания представляет собой колонну с футеровкой, заполненную горячим песком или глиноземом с температурой 760-810°С (пирофлюидная технология). Ил вводится в печь потоком воздуха и при высыхании сгорает, передавая большую часть тепла песчаной насадке.

Для обезвреживания осадков биологических очистных сооружений немецкая фирма "DORR-OLIVER GmbH" (г. Висбаден) производит и продает установки по сжиганию в псевдоожиженном слое. Установки этой фирмы позволяют обезвреживать также отработанные масла и органические растворители. В Санкт-Петербурге для обезвреживания активного ила очистных сооружений Водоканала Санкт-Петербурга в 1997 г по лицензии фирмы "DORR-OLIVER GmbH" построена и пущена в эксплуатацию установка с псевдоожиженным слоем. Концентрация не сожженных органических веществ в золе не превышает 2%, производительность установки - 10-50 т/сутки. Стоимость сжигания одной тонны ила - 50 долл. США [11].

Установки с псевдоожиженным слоем требуют в 2-3 раза более высоких капитальных вложений, чем вращающиеся печи. Поэтому в Европе они постепенно вытесняются газификационными печами.

Газификационная технология обезвреживания отходов была заимствована из металлургической промышленности, в которой для получения горючих газов из бурого высокозольного угля широко использовали газификацию в камерных, циклонных или надслоевых реакторах. Отличительная особенность газификации от сжигания состоит в том, что в реакторе газовая фаза имеет восстановительные свойства. Поэтому образование оксидов азота и серы термодинамически невыгодно, и вредных газовых выбросов у газификаторов значительно меньше, чем у печей сжигания.

В Берлине в 1997 г. пущен завод по обезвреживанию осадков производительностью 400 тыс. тонн активного ила в год. После газификатора синтез-газ направляется в каталитический блок синтеза метанола. Производительность каталитического блока 120 тыс. тонн метанола в год [12].

Фирма «MOLTEN METAL TECHNOLOGIES» разработала процесс каталитической газификации отходов, использующий каталитические свойства расплавленного металла для разрыва химических связей в сложных органических молекулах. Получаемый синтез-газ используется для синтеза уксусной кислоты, температура процесса - 1650°С. Производительность установки - 22 тыс. тонн отходов в год. Каталитический реактор представляет собой герметичную емкость с огнеупорной футеровкой, вмещающую до трех тонн жидкого металла, оборудован индукционным нагревом и бункером для отходов. Установка имеет газоочистку и адсорбционный фильтр. Капитальные затраты не превышают 15-25 млн. долл США, что на 20-50% меньше, чем для установок сжигания [13].

Интересен способ обезвреживания отходов с использованием доменной технологии [14]. В доменном процессе активно образуется оксид углерода, за счет которого атмосфера домны имеет восстановительные свойства, препятствующие образованию оксидов азота и серы. Слой шлака позволяет обезвреживать любые химические отходы, вплоть до боевых отравляющих веществ, в любом агрегатном состоянии, строительный мусор, негодные железобетонные конструкции и ТБО.

Доменная мини-печь оборудуется газоочисткой, системами выпуска жидкого металла и шлака, участком изготовления из шлака гравия и облицовочной плитки. Горючий газ, образующийся в доменном процессе, может возвращаться в технологический процесс или использоваться для получения электроэнергии. Капитальные затраты на строительство установки производительностью 60 тыс. тонн в год составляют 20 млн. долл. США.

Процесс плавки железных руд в слое шлакового расплава РОМЕЛТ, разработанный учеными МГИСиС, был использован для обезвреживания отходов черной и цветной металлургии [15,16]. Процессы, протекающие в шлаковом расплаве печи РОМЕЛТ, те же, что и в доменном производстве [14]. Отличие состоит в том, что газовая фаза печи РОМЕЛТ имеет окислительные свойства, а домны - восстановительные. Поэтому доменный процесс экологически более безопасный.

Процесс РОМЕЛТ был применен для обезвреживания ТБО. При финансировании фирмой «SAMSUNG HEA INDUSTRIES» (Южная Корея) была построена установка производительностью 1 т ТБО/ч. На этой установке была опробована переработка отходов стеклянного боя, золы от сжигания угля, "горелой" (литейной) земли. В качестве топлива использовались измельченные изношенные шины. Общие капитальные вложения на строительство комплекса РОМЕЛТ для утилизации ТБО составляют 300 долл. на тонну годовой мощности [16].

В 1994 г. на заводе "Электростальтяжмаш" (г. Электросталь Московской области) была пущена в эксплуатацию установка экологически безопасного обезвреживания остатков закалочных масел. Технология и конструкция установки была разработана в Институте химической физики (г. Черноголовка Московской области). Реактор шахтного типа с наружным диаметром 2 м внутри выложен тремя рядами шамотного кирпича, внутренний диаметр ~ 1,5 м, его высота - 13 метров. Свободный объем реактора заполняется некондиционным (битым) шамотным кирпичом инертным материалом для создания режима адиабатического горения. В процессе газификации, протекающей в узкой зоне в средней по высоте части реактора, инертный материал в смеси с отходами перемещается в нижнюю часть реактора, где после отсева золы и шлака вновь возвращается в верхнюю часть реактора, и через специальный люк загружается вместе с отходами.

В 1998 году такая же установка, но для утилизации ТБО, введена в эксплуатацию в Финляндии в городе Лаппсенранта. Синтез-газ, получаемый от установки, подается в один из котлов ТЭЦ. Зола после газификации ТБО вывозится на захоронение. Рабочая температура в зоне газификации - 1000-1100°С, температура на наружной стенке реактора не более 50°С, КПД использования тепла - 70% Управление температурой в зоне газификации осуществляется подачей пара, а на случай перерыва в подаче пара установка оборудована аварийной автоматической системой продувки азотом для предотвращения расплавления инертного материала. Установка не имеет вредных газовых выбросов, и поэтому газоочистное оборудование не требуется. Производительность установки - 2-4 тонны ТБО в час. Капитальные затраты без газоочистного оборудования - 2,5 млн. долл. США [17].

Процесс пиролиза нефтеотходов и иловых осадков активно исследовался, начиная с 1985 г., в России во Всероссийском научно-исследовательском институте железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ), а в Германии - в Тюрингенском университете и научном секторе фирмы ALFA LAVAL(Франция).

По технологии OFS, разработанной в Тюбингенском университете, осадки вначале высушиваются при температуре 100-120°С, а затем подвергаются пиролизу при температуре 450°С. В результате образуется масляная фракция, близкая по составу к дизельному топливу Процесс экологически безопасный и рентабельный. Отходящие газы установок содержат в сотни раз меньше оксидов азота и серы, аэрозоля и легких углеводородов по сравнению с отходящими газами печей сжигания.

В Германии, Австралии и Канаде уже несколько лет успешно работают установки пиролиза (процесс OFS), перерабатывающие до 1 тонны сухого илового осадка в сутки в низкосортное топливо. Срок окупаемости установки - 4-7 лет. Если построить установку на производительность 6 тонн сухого илового осадка в сутки, то срок окупаемости уменьшается до 1-2 лет, по мнению авторов, в технологии OFS.

Установка пиролизного обезвреживания нефтеотходов ВНИИЖТ оборудована гидросепаратором для сортировки нефтеотходов (мусор, загрязненный нефтепродуктами, ветошь, нефтешлам моечных машин, отработанные масла и смазки и так далее). Производительность пиролизной установки 50 кг/ч по исходному сырью. Температура в первой секции реактора при приготовлении углеродного адсорбента 900°С. Выход нефтяного конденсата от исходного количества нефтешлама - 20%, выход пиролизного газа - 10%, выход адсорбента - 50%. Стоимость основного оборудования установки 50 тыс. долл. США. Срок окупаемости - 1,5-2 года [18].

В 1998 году фирма ALFA LAVAL начала продавать пиролизную печь для регенерации загрязненных нефтью грунтов, аналогичную по технологии и близкую по конструкции установке ВНИИЖТ. Производительность по исходному сырью - 2,5 т/ч. Стоимость установки - 2,65 млн. долл. США, стоимость обезвреживания одной тонны загрязненного грунта ~ 50-70 долл. [19].

На основе пиролиза фирма "MAN GUTENJHFNUNGAHUTТЕ AG" (г Оберхаухаузен, Германия) разработала ряд установок для обезвреживания загрязненных нефтепродуктами грунтов. Загрязненный грунт после сушки и измельчения с помощью загрузочного шнека подается в реактор, где при температуре 600-750°С образуется нефтяной газ и происходит коксование грунта. Остаток после пиролиза в зависимости от содержания кокса либо отправляется на захоронение, либо возвращается на прежнее место.

Многокамерные печи наиболее часто используются для сжигания отходов благодаря их простоте, надежности и легкости изменения режимов горения [5,6,8]. Печь представляет собой стальную конструкцию, защищенную внутри термостойким материалом. Твердые отходы или частично обезвоженный ил подаются сверху, зола разгружается снизу. Рабочая температура в первой камере многокамерных печей составляет обычно 800-900°С, последовательно возрастая до 1100°С в третьей камере. При достижении температуры 1050-1100°С в первой камере печь автоматически переключается на режим охлаждения. Многокамерные печи оборудуются зональными горелками с автоматическим поддержанием рабочей температуры и форсунками с автоматической регулировкой подачи жидких ПО. Таким образом, многокамерные печи позволяют обезвреживать ТБО, твердые и жидкие ПО. Влажность не должна превышать 60%. В Таблице 3 приведены эксплуатационные параметры многокамерных печей различных фирм.

Рассмотренные выше технологии позволяют не только обезвреживать отходы, но и утилизировать образующееся тепло.

4.2.2. Технологии, основанные на химических методах обезвреживания

Технология химического осаждения тяжелых металлов (Сr, Pb, Нg, Сa) и радионуклидов в грунтах осуществляется введением реакционно-способной смеси (100 ррm сероводорода в азоте) в реактор, заполненный загрязненным грунтом [20-23]. Технология химического осаждения применима для грунтов с разным химико-минеральным составом и проницаемостью. После химической обработки фиксируется в породе более 90% тяжелых металлов.

Технология обработки загрязненных грунтов реагентами (известь, сульфат натрия, оксиды железа, органический углерод) [24-26]. Эффективность очистки зависит от реакционной способности реагента и экотоксиканта. Водный реагентный раствор смешивают с грунтом и перемешивают, в результате получается гидрофобный порошок Преимущество технологии - в разрушении хлорированной органики и нефтепродуктов и фиксации тяжелых металлов.

Фирмой "MEISSNER GRUNDBAU" разработана технология химической обработки нефтесодержащих отходов [27]. По технологии этой фирмы одновременно с обезвреживанием нефтепродуктов проводится рекультивация. Получаемый при обработке гидрофобный продукт используется в качестве строительного материала для создания дорожных покрытий. По данным фирмы, стоимость обработки одной тонны нефтеотходов составляет 30 долл. США [27].

Компания "VEST ALPINE" разработала установку для химического отверждения нефтесодержащих отходов, лаков, красок, смол и так далее. В результате смешения отходов с реагентом на основе извести получается порошковый гидрофобный материал. Установка состоит из бункера для отходов, реактора-смесителя, емкости для реагента, дозатора и шнекового конвейера. Компания производит установки "Леко" в мобильном и стационарном исполнении. Стоимость обезвреживания одной тонны отходов - 30-40 долл. США [3].

Общий недостаток реагентных технологий - это зависимость степени обезвреживания от эффективности перемешивания и чистоты реагента. Образующийся порошок не обладает абсолютными гидрофобными свойствами, и при попадании в поровое пространство воды аборигенная микрофлора постепенно разлагает органические вещества, входящие в состав порошка, что приводит к вторичному загрязнению окружающей природной среды.

В технологиях химического окисления экотоксикантов в почве используются следующие окислители: кислород, воздух, озон [25], перекись водорода [28] и перманганат калия [29,30]. Эта технология наиболее часто применяется для очистки грунтов от хлорированных углеводородов (трихлорэтилен, трихлорамин, полихлорэтилен) в диапазоне концентраций от 0.2 мкг/кг до 12 г/кг. Эффективность очистки почвы с исходным содержанием трихлорэтилена 250 мг/ кг достигает 74-79% при обработке 3.6 и 7.3%-ными растворами перекиси водорода и выше 98% -при применении 1.5, 3.0 и 6.0%-ных растворов перманганата калия.

Вышеописанные технологии химической иммобилизации (связывания) используют, кроме того, для связывания тяжелых металлов, полициклических и ароматических углеводородов, хлорорганики. Недостатком метода является неустойчивость образующихся композитов к грунтовой и атмосферной воде. При иммобилизации происходит утрачивание нефтепродуктов как источника энергии.

4.2.3. Технологии биологического обезвреживания

Технологии биологического обезвреживания органических экотоксикантов основаны на активации аборигенной микрофлоры или внесении в грунт определенных культур микроорганизмов, создании оптимальной среды для развития микроорганизмов.

Простейшими способами активации микрофлоры являются механические рыхление, вспашка, дискование [31]. Необходимым условием размножения микроорганизмов является создание оптимального температурного диапазона. Для ускорения миграции микрорганизмов в последние годы используют электрокинетическую активацию биодеградации [32]. Ультразвук также способствует ускорению биодеградации экотоксикантов [31].

Другим широко распространенным способом биоактивации является аэрация или продувка грунта воздухом. Эффективность биоразложения летучих углеводородов, дизельного топлива и других подобных загрязнителей составляет от 45 до 94% [33, 34]. Стоимость обработки почвы не превышает 13-20 долл. США за 1 м³.

Необходимым условием биодеградации нефтяных загрязнений является внесение минеральных удобрений [31]. Идеальной для биоразложения является среда с нейтральной кислотностью. Для нейтрализации щелочных грунтов вносят гипс, для нейтрализации кислых грунтов - известь [31].

Одним из методов, обеспечивающих диспергирование нефтяных загрязнений и улучшающих контакт с микроорганизмами, является внесение ПАВ [31,33]. Моющие вещества вымывают из грунтов нефтепродукты вместе с водой. Сочетание применения ПАВ с внесением минеральных удобрений ускоряет биодеструкцию [31].

Внесение культур микроорганизмов используется только при аварийных загрязнениях или при отсутствии развитого естественного биоценоза. Однако иногда происходит вырождение микроорганизмов до достижения требуемого уровня очистки, а также их применение может нарушать естественные биоценозы [31] Обычно для очистки используют сообщества бактерии Bakterium, Actinomyces, Artrobactes, Thiobacterium, Desullfotomasilium Pseudomons, Hydiomonas, Bacillus и другие, а также низшие формы грибов [31].

Различные виды дрожжей Candida разлагают ароматические соединения с концентрацией до 1% в грунтах за 120-200 суток, Candida sp. поглощает керосин [35], Candida liprolytica - сырую нефть [36] Нефть на поверхности почвы уничтожают Actmomycor elegans и Geotrichum marium [31].

Использование Actmebacter sp. дает 80%-ный эффект очистки от ароматических соединений по истечении пяти недель [37]. Деградацию ароматических углеводородов осуществляют Tycobactenum [31] и Pseudomonus alcahgenes, которые разлагают также галогенуглеводороды [38]. Для биоочистки почв и грунтов от хлорфенолов используют штаммы Rhodococcus erutropolis [39], s Rochei [40] Концентрация хлорфе-нолов не должна превышать 200 мг/кг.

Фенолы в почве разлагаются Pseudotnonas auieofacms, P Fluorescens, Pseudomonas sp. при эффективности около 70% [41], а также различными штаммами Bacillus, Flavobactenum, Artiobactenum [42]. Оптимальная температура -30-40°С Для разложения в почве мазута, дизельного топлива, керосина, бензина, фенолов и формальдегидов широко используют препараты "Naggies", "Hydrobac", снижающие концентрацию экогоксиканта на 60% за пять дней Биопены фирмы "Biodetox" позволяют очистить слой почвы или грунта на 30-40 см вглубь, разлагая нефтепродукты, готовые биогены очень долго хранятся.

В России для очистки почв от нефтепродуктов используют бактериальные препараты "Деворойл" (РАН), "Биоприн (Олеоворин)" (ВНИИСинтезбелок), "Путидойл" (ЗапСибНИГ-НИ), "Руден" (НИИ Генетики), "Сойлекс" (фирма "Полиинформ", С -Петербург) Препараш эффективно окисляют нефтепродукты, ароматические углеводороды в температурном диапазоне 15-45°С при значительных начальных концентрациях загрязнений в грунтах Проведенные исследования препарата "Олеоворин" на промплощадках Северной железной дороги показали, что через 3 месяца грунт был очищен на 78% Препарат "Путидойл" эффективно очищает грунты от фенолсодержащих осадков шпалопропиточных заводов на 90% Бактериальный препарат "Сойлекс" обладает более широким спектром применения рН==4 5-8 5, температура 10-42°С Через 20 дней грунт, содержащий до 1% нефти, очищается на 90%.

В Казахстане в НИИ экологии и биотехнологии Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова разработан высокоэффективный биопрепарат «Перойл» для утилизации нефтеотходов.

Технологии биопоглощения используют способности бобовых и трав поглощать и способствовать биодеградации нефти С этой целью выращивают сорго, кормовой горох, люцерну, донник, ячмень и овес [31].

Показана достоверность снижения загрязнения почвы благодаря жизнедеятельности дождевых червей [31]. Биотехнологии имеют ряд недостатков. Биодеструкция -достаточно медленный процесс, кроме того, при гниении биомассы возникает вторичное загрязнение окружающей среды из-за выделения аммиака, сероводорода, выделяется значительное количество углекислого газа, вызывающего парниковый эффект, безвозвратно рассеивается тепловая энергия.

4.2.4. Технологии, основанные на электрохимических методах

Технологии, основанные на электрохимических методах используются для обезвреживания хлорированных углеводородов, фенолов и нефтепродуктов и обеззараживания грунта и почвы.  При пропускании электрического тока через грунты одновременно протекают электролиз воды в поровом пространстве, электрофлотация, электрокоагуляция и электрохимическое окисление. Эффективность окисления фенола - 70-92% Однако, при этом образуется до 40% продуктов неполного окисления фенола, правда, менее токсичных, чем фенол Эффективность обеззараживания - 95-99%.

Фирмы "MONTANA", "DUPON" И "General Electric" совместно с Департаментами энергии и защиты окружающей среды провели крупномасштабные испытания технологии IASAGNA. Ряды электродов размещались в почве параллельно очищаемой зоне Расход электроэнергии и стоимость обезвреживания зависят от начальной концентрации экотоксиканта, электропроводности грунта, водонасыщенности, количества и размеров электродов и конечной концентрации и обычно составляет соответственно 32-160 кВт·ч/т и 86-260 долл/м почвы. Японская фирма "ОБАЯСИ" разработала электрохимическую технологию очистки грунта территории демонтированных химических предприятий для введения в земли в оборот. Технология обеспечивает высокую степень очистки от токсичных органических веществ до 25 наименований Для очистки участка площадью 15 м² требуется обработка постоянным током напряжением 50 В с общим расходом электроэнергии 5 кВт Для удаления 90% кадмия, цианидов, свинца, хрома, ртути и мышьяка требуется три месяца.

Технологии электрокинетическои обработки применяются для очистки глинистых и суглинистых грунтов при полной или неполной водонасыщенности В переносе загрязнений в почвах и грунтах под действием постоянного электрического поля основную роль играют процессы электроосмоса и электрофореза Электрокинетические технологии применяют для очистки почв и грунтов от тяжелых металлов, цианидов, хлорорганики, нефти и нефтепродуктов [43-48]. Преимуществом электрокинетической технологии является высокая степень контроля и управления процессом очистки благодаря тому, что загрязнения перемещаются вдоль силовыхлиний электрического поля, распределение которых определяется расположением электродов, со скоростью, зависящей от напряженности поля [49]. Исходные концентрации экотоксикантов могут быть снижены с 10-50 мг/кг до 1-10 мг/кг [50].

Параметры электрокинетического процесса: напряжение на электродах 4-200 В, напряженность поля 20-200 В/м, плотность тока 0.5-5.0 А/м², расстояние между электродами 2-10 м, глубина их заложения - 2-50 м [45]. Максимальный объем грунта, реально очищенный электрокинетической технологией на одном месте, - 5505 м². Эффективность очистки - 80-99%. Добиться высокой очистки без применения химреагентов или растворов ПАВ невозможно. Стоимость очистки грунтов составляет от 120 до 170 долл. США за 1 м³.

4.2.5. Технологии, основанные на электромагнитных излучениях

Для очистки почв и грунтов от хлорорганики разработан метод сверхвысокочастотного нагрева [51]. СВЧ-оборудование позволяет быстро разогревать грунт, и при этом происходит быстрое окисление органических молекул вплоть до оплавления пород [51].

Импульсная ультрафиолетовая очистка эффективна для очистки грунтов, загрязненных трихлорэтиленом, тетрахлоридом, хлороформом и другими низкомолекулярными хлорированными углеводородами. При обработке загрязненного грунта неоновыми лампами происходит фотоокисление хлорорганики до НСl, С02, Н20, и при этом возможно образование формилхлорида НСОСl. Поэтому эффективность метода удовлетворительна для невысоких содержаний хлорированных углеводородов в почве [52].

Энергия лазеров используется для расплавления грунта, содержащего экотоксиканты, и капсюлирования загрязнения [53,54].

Вышеперечисленные технологии используются редко, с их помощью обезвреживают небольшие количества загрязненного грунта, и реализация электромагнитных методов крайне дорога.

4.2.6. Метод сверхкритической эекстракции

Многообещающий метод сверхкритической экстракции углекислым газом позволяет извлекать из грунта и почвы любые органические соединения. Процесс экстракции проводят при давлении 350-400 кг/см и температуре 35.5°С. Эффективность извлечения метода может достигать 100% при тщательном перемешивании загрязненного грунта в реакторе. Сверхкритическая экстракция - это универсальный, экологически безопасный процесс обезвреживания экотоксикантов из всех существующих [55-57]. Однако технология очистки на основе сверхкритической экстракции имеет низкую производительность (не более 100-200 кг/ч) и высокие капитальные затраты (500-700 долл. США на 1 кг отходов в час).

4.2.7. Механические методы

В настоящее время распространено простое механическое удаление загрязненных грунтов с помощью различных машин и вывоз их для захоронения или обезвреживания [58]. Механическое перемешивание с вибросепарацией используется в путевых машинных станциях Российских железных дорог для очистки щебеночного балласта - верхней части железнодорожного пути от мелкой фракции и пыли, содержащей соли тяжелых металлов. Щебень при грохочении не очищается от пленочных нефтепродуктов. Степень очистки балласта от мелкой фракции и пыли не превышает 50%.

Для очистки грунта и щебня от тяжелых металлов и нефтепродуктов механическое перемешивание совмещают с промывкой водой [59]. Фирма "RAIL-PRO" (HILVERSUM, Голландия) производит очистку промывкой водой щебеночного балласта железнодорожных путей от нефтепродуктов и тяжелых металлов после глубокого капитального ремонта железнодорожного полотна. На заводе очищают до 95% балласта Голландии и до 60% балласта Дании, 12% очищенного балласта с размером фракций 64-32 мм возвращается в технологический процесс восстановления балластной призмы, 70% с размером фракций 32-4 и 4-0.5 мм продают строительным организациям. Фракция размером менее 0.5 мм, аккумулирующая практически все загрязнения (нефтепродукты и соли тяжелых металлов), отправляется на полигон для захоронения. Стоимость очищенного балласта 7-10 долл. за 1 тонну.

Технология механической промывки грунтов водой разработана фирмой "LURGI AG" (г. Франкфурт-на-Майне, Германия) Вначале грунт измельчают в дробильной установке до размеров кусков менее 100 мм и вместе с тонкой фракцией подают в промывной барабан. В промывном барабане за счет трения и ударов частиц друг о друга нефтепродукты и соли тяжелых металлов переходят в жидкость. После рассева промытого материала грубодисперсную фракцию повторно промывают в барабане. Тонкую фракцию (10-30%) грунта обезвоживают в гидроциклоне. Промывные воды очищают во флотаторе и используют вновь. Производительность установки - 1 т грунта в час. Стоимость очистки одной тонны грунта 30-50 долл. США [60].

Подобные промывные технологии внедрены и в России. Нефтеперерабатывающее предприятие "Шэрыкз" (г. Салават, Башкортостан) разработало технологию промывки загрязненных грунтов. Песчаные загрязненные нефтью почвы промывают растворами ПАВ, в качестве которых применяют ОП-10 или оксиэтилированные жирные кислоты (ОЖК). Соотношение грунт: раствор 0,02% ОП°10 равно 1:16, степень очистки -99.2%. При очистке дерново-карбонатных почв от нефтепродуктов раствором ОП-10 концентрацией 0.02% при соотношении грунт: раствор 1:30 степень извлечения составляет 93.5%. После очистки грунт или почва возвращаются для рекультивации.

Для очистки несвязанных грунтов (песок, щебень) от нефтепродуктов и фенолов Научно-исследовательский центр "ЭКОЛОГИЯ" МПС России (г. Новосибирск) разработал технологию и изготовил и разместил на двух железнодорожных платформах мобильную установку, основанную на ротационном принципе перемешивания загрязненного грунта и раствора ПАВ в воде. Стоимость очистки одной тонны грунта 10-30 долл. США [61].

Одна из крупнейших в мире и в Европе компания "WATCO" (г. Grirabergem, Дания) специализируется на очистке грунтов и почв от нефтепродуктов, органических веществ и тяжелых металлов. Благодаря огромному опыту и значительным мощностям компания перерабатывает более 300 млн. тонн загрязненных грунтов не только Бельгии, но и Голландии. WATCO осуществляет очистку грунтов промывной водой, биообезвреживание грунтов, загрязненных ароматическими веществами, проводит термообработку грунтов при 800°С и очистку водоносных пластов от тяжелых металлов в адсорбционных колоннах. В зависимости от типа грунта и вида экотокси канта в научно исследовательском центре компании выбирают метод обезвреживания и технологическую линию нейтрализации загрязнений [62] c помощью биологических, электрохимических или электрокинетических технологий, приведенных в нижеприведенной таблице.

Таблица 4 Эколого-экономические показатели установок и технологии утилизации углеродсодержаших отходов

| Наименование установки/технологии обезвреживания отходов | Производительность, т/час | Стоимость обезвреживания, долл | Капитальные затраты, долл./т утилизируемых отходов в год | Срок окупаемости, лет |  | Степень очистки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Без оплаты обезвреживания | С оплатой обезвреживания | от углеводородов | от солей тяжелых металлов |
| Печь сжигания (Нью Джерси США) | 40 | 60-100 | 1300 | 00 | 3-4 | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Печь сжигания "Вихрь" (Россия) | 1.0 | 25-40 | 450 | 00 | 2 | Более ПДК | Не обезвреживает |
| Вращающаяся печь(Waste Utilization Teth-Nol,США) | 1.0 | 100-200 | 1600 | 00 | 2-3 | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Вращающаяся печь (Dupon, Франция) | 0.5 | 100-200 | 1600 | 00 | 2-3 | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Печь с псевдоожиженным слоем (Dorr Oliver GmbH, Германия) | 50.0 | 100-200 | 4000 | 00 | 4-6 | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Печь газификационная с каталитическим блоком (Берлин Германия) | 5.0 | 0 | 1600 | 2-3 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Печь газификационная (Molten Metal Technol, США) | 3.0 | 0 | 1100 | 2 | - | Менее ПДК | Менее ПДК |
| Доменная мини-печь (Россия) | 10.0 | 0 | 330 | 1 | - | Менее ПДК | Менее ПДК |
| Печь РОМЕЛТ (Россия) | 1.0 | 0 | 300 | 1 | - | Более ПДК | Менее ПДК |
| Печь газификаиионпая (сверхадиабатного горения), Poссия | 4.0 | 0 | 190* | 1 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Печь пиролизная (Alfa Laval, Австрия) | 2.5 | 50-70 | 147 | 00 | 1.5-2 | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Печь пиролизная OTS (Германия) | 1.0 | 0 | 200 | 4-7 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Печь пиролизная (Man Guten, Германия) | 0.5-2.5 | 0 | 150 | 3-4 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Печь пиролизная (ВНИИЖТ Россия) | 0.05 | 0 | 125 | 2-3 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Инсенираторы AS 51 402, ASWI 402, ASWI 402 AS фирмы ATLAS (Дания) | 0.1 | 500 | 1500 | 00 | 4 | Более ПДК | Не обезвреживает |
| Инсинератор GOLAROG 200 (Норвегия) | 0.1 | 500 | 3500 | 00 | 7-8 | Более ПДК | Не обезвреживает |
| Инсинератор VESTA MAX 255 (Норвегия) | 0.1 | 500 | 3200 | 00 | 6-7 | Более ПДК | Не обезвреживает |
| Инсинератор RС/М IМЕF (Италия) | 0.1 | 500 | 3000 | 00 | 6-7 | Более ПДК | Не обезвреживает |
| Инсинератор ИН-50.1 (Россия) | 0.05 | 0 | 90 | 0.5 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Инсинератор ИН-50.2 (Россия) | 0.1 | 0 | 50 | 0.7 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Инсинератор ИН-50.3 (Россия) | 0.1 | 0 | 52 | 0.8 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Инсинератор ИН-50.4 (Россия) | 0.15 | 0 | 21 | 0.4 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Инсиператор ИН-50.6 (Россия) | 0.3-0.5 | 0 | 48 | 0.3 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Технология химической обработки грунта фирмы Meissner Grundbau | - | 30 | - | 00 | - | Менее ПДК | Менее ПДК |
| Технология химического отверждения грунта фирмы West Alpine | - | 30-40 | - | 00 | - | Менее ПДК | Менее ПДК |
| Технология биообезвреживания фирмы Heijmans (Бельгия) | - | 15-20 | 150-200 | 00 | 2-3 | Менее ПДК | Менее ПДК |
| Технология биообезвреживания грунта железнодорожных предприятий | - | 5-10 | 50-100 | 00 | 2-3 | Более ПДК | Не обезвреживает |
| Технология обезвреживания ТБО фирмы Vostok West | - | 10-15 | 150-200 | 00 | 2-3 | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Технология электрохимического обезвреживания | - | 70-150 | - | 00 | 1 | Более ПДК | Менее ПЛК |
| Технология злектрокиметической очистки | - | 120-170 | - | 00 | - | Более ПДК | Менее ПЛК |
| Технология сверхкритической экстракции | 0.15 | 0 | 100 | 20 | - | Менее ПДК | Не обезвреживает |
| Технология промывки грунта pacтвором ПАВ | 1.0 | 30-50 | 120 | 00 | 2-3 | Менее ПДК | Менее ПДК |
| Технология кавитационной промывки грунта раствором ПАД | 1.0 | 30-50 | 80 | 00 | 1.5-2.5 | Менее ПДК | Менее ПДК |
| Технология безреагентной промывки загрязненного балласта фирмы Rail Pro (Голландия) | 3.0 | 25 | 120 | 00 | 2-3 | Более ПДК | Более ПЛК |

##### Министерство образования и науки Республики Казахстан

##### РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова»

##### ПРОЕКТ

Переработка твердых бытовых  отходов по технологии ТЕРМОУДАРА

Г. Шымкент – 2014 г.

##### Р Е Ф Е Р А Т

Цель проекта: Проект направлен на полную утилизацию ТБО с целью возврата энергии и вещества в хозяйственный оборот.

Объектом исследования является:  создание комплексной, мобильной установки для переработки ТБО с помощью метода высокоскоростного пиролиза.

Полезными продуктами переработки ТБО по данному проекту являются: твердое и газообразное углеводородное топливо, вода питьевого и технологического назначения, пар, строительный песок, неорганическое сырье для гидрометаллургической промышленности, электрическая, тепловая и механическая энергия.

Уникальность и новизна разработки заключаются в применении технологии термоудара для тепловой обработки органической части отходов - ее газификации с получением водяного пара на первом этапе процесса, пиролизного газа и углеподобного остатка - на втором.

Переработка, утилизация, газификация практически любых органических несетчатых материалов: • твердых бытовых отходов; • древесных отходов, отходов сельско-хозяйственного производства, низкосортных твердых топлив - углей, торфа и т.д. • сырой нефти и отходов ее переработки: битумов, асфальтенов, тяжелых фракций нефти и мазута;  пластмасс, полимеров.

При использований технологий термоудара мы получаем улучшение санитарного состояния населенного пункта и экологической обстановки, значительное снижение затрат на захоронение отходов и ликвидацию экологических последствий хранения отходов.

Мощность предлагаемого завода составляет 50 тыс.тн перерабатываемого ТБО в год. Санитарная зона вокруг предприятия составляет свыше 500 м, что позволяет организовать указанное выше производство, не входя в противоречия с требованиями санитарного и экологического законодательства. Технология позволяет уменьшить объем исходного сырья в 10 раз и более.   Благодаря окислению и камере медной катализации газоочистки все вредные вещества выделяются в твердый остаток, их выброс (включая выброс диоксинов) практически равен нулю!  Процесс отличается высокой технологической и энергетической эффективностью и дает экономию тепловой энергии до 30% по сравнению с лучшими традиционными способами сушки и газификации.  Установка мобильна и проста в эксплуатации. Она может быть смонтирована как на удалении от источника сырья,  так и в непосредственной близости от него.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы (ТБО), высокоскоростной пиролиз, полезные продукты, диоксины, мобильная установка, технологическая схема.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ СИМВОЛОВ, ЕДИНИЦ И ТЕРМИНОВ

| ТБО | - | твердые бытовые отходы |
| --- | --- | --- |
| г | - | грамм |
| % | - | процент |
| млн. | - | миллион |
| т | - | тонна |
| м2 | - | метр квадратный |
| м3 | - | метр кубический |
| КВт | - | киловат |
| мм | - | миллиметр |
| ккал | - | килокалория |
| атм | - | атмосфера |
| мин | - | минута |
| га | - | гектар |
| СЭС | - | санитарно-эпидемиологическая станция |
| кг | - | киллограмм |

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| Наименование | Переработка твердых бытовых отходов по технологии термоудара |
| --- | --- |
| Миссия проекта | Инжиниринг, консалтинг, инновационная деятельность, трансферт технологий. |
| Цель проекта | Внедрение в производство наукоемкого, мобильного, высокопроизводительного комплекса по переработке ТБО, решающего вопросы: - обеспечения 100% рециклинга твердых отходов и возврат этих отходов в хозяйственный оборот в виде товарной продукции и энергии; - снижения или полного исключения земельных участков под полигоны; - санитарного состояния городов и регионов. |
| Задача проекта | Данный проект подготовлен для создания мусороперерабатывающих комплексов на территории городов и населенных пунктов на основе разработанного технологического оборудования по переработке ТБО в сырьевые и энергетические материалы. Эта технология является последней и наиболее современной разработкой в области утилизации и глубокой переработки отходов. |
| Сущность проекта | Получение из твердых бытовых отходов методом термоудара следующих продуктов: Энергоносители: - Пиролизный газ - Углеподобный остаток - Тепловая энергия - Электрическая энергия - Механическая энергия Технологические материалы: - Питьевая и оборотная вода. - Водяной пар. - Неорганический (для строительной и гидрометаллургической промышленности) остаток. |
| Инновационная составляющая | Современная высокоэффективная, экологически чистая, безопасная и безотходная технология конверсии ТБО в полезные продукты основанная на методе термоудара (высокоскоростного пиролиза) и постадийном выделении веществ из исходной смеси: - "взрывное вскипание" и переход низкомолекулярных жидкостей (в т.ч. воды) в газообразное состояние; - газификация вследствие высокоскоростного пиролиза высокомолекулярных соединений с образованием газовой фазы - пиролизного газа. |
| Области эффективного использования технологии термоудара | Технология термоудара может быть эффективно применена для переработки, утилизации и газификации практически любых органических несетчатых материалов, а именно: - твердых бытовых отходов; - древесных отходов; - отходов сельскохозяйственного производства; - низкосортных твердых топлив - углей, торфа и т.д., которые не используются вследствие их низкой калорийности; - сырой нефти и отходов ее переработки: битумов, асфальтенов, тяжелых фракций нефти и мазута; - пластмасс, полимеров. |

Введение

В настоящее время существует два основных метода переработки ТБО: механико-биологический и термический.

К механико-биологическим методам относятся:

- компостирование отходов после предварительной сортировки;

- механизированная сортировка, сушка и уплотнение отходов для экологически безопасного их захоронения на специальных полигонах;

- сортировка отходов, производимая в основном населением, и распределение их (стекла, металла, полимеров, бумаги) по предприятиям переработки вторичных материалов.

Термические методы включают:

- сжигание отходов, преимущественно их бумажно-полимерных компонентов, которое производится в установках с колосниковыми решётками или в топках с кипящим слоем;

- пиролиз, представляющий высокотемпературное разложение отходов (выше 600°C) без доступа кислорода во вращающихся трубчатых печах с получением полукокса и горючего газа;

- газификацию отходов, позволяющую преобразовывать их органическую часть в синтез-газ, который применяют для химического синтеза;

- комбинированные термические методы, сочетающие полукоксование с последующим сжиганием.

Анализ этих технологий не даёт уверенности в том, что они могут быть эффективно реализованы в ближайшие годы в сложившихся в настоящее время условиях по многим причинам, среди которых можно выделить следующие основные моменты:

- относительно малая производительность таких отходоперерабатывающих предприятий, несопоставимая с нарастающим объёмом твёрдых углеродистых промышленно-бытовых отходов и тем более с уже накопленными их залежами;

- необходимость огромных материальных и финансовых ресурсов на сооружение десятков таких предприятий, обеспечивающих необходимые масштабы переработки;

- отсутствие подготовленных кадров для освоения и эксплуатации предприятий с новыми для многих стран технологиями;

- высокая стоимость и сложность систем очистки дымовых газов с учётом высоких современных требований техногенной безопасности;

- проблематичность получения экономической прибыли из-за высокой стоимости переработки.

Принципиальный вывод в результате такого анализа заключается в том, что проверенные и эффективные на Западе технологии мусоропереработки и мусоросжигания не могут в наших условиях быстро и эффективно разрешить столь масштабную и запущенную проблему. Следует искать альтернативные и максимально эффективные возможности переработки отходов, которые наилучшим образом будут учитывать сложившуюся в реальных условиях ситуацию.

1. Основная часть

1.1. Анализ существующих методов переработки ТБО

Как указывалось выше, наиболее распространенные и общепринятые способы обращения с ТБО – термическое уничтожение (сжигание) и захоронение на специальных полигонах. Также, в мировой практике применяются биотехнологии для переработки ТБО в компост (получение удобрений). Эти же технологии позволяют преобразовывать ТБО в так называемый биогаз. Эффективный рециклинг ТБО – это их сортировка для отделения полезных фракций с последующей переработкой.

По данным Академии коммунального хозяйства и зарубежного опыта,  около 55% твердых бытовых отходов и более 70% коммерческих отходов может быть вовлечено в оборот в виде вторичного сырья.

Мировая практика использования различных видов утилизации ТБО в ведущих станах мира приведена в таблице 1.

Таблица 1. Методы утилизации ТБО в различных странах, %

| Метод утилизации | США | Великобритания | Франция | Германия | Австрия | Италия | Россия | Япония | Юж. Корея |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сжигание | 17 | 7 | 37 | 21 | 73 | 13 | 6 | 59 | 18 |
| Захоронение на свалках | 81 | 92 | 53 | 73 | 19 | 84 | 94 | 38 | 79 |
| Компостирование | 1 | 10 | 6 |  | 7 | 3 | - | 1 | 2 |
| Прочие | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 1 |

Таблица 1 наглядно иллюстрирует, что сжигание, как метод утилизации ТБО, широко используется только в некоторых европейских странах и в Япония. Основным способом по-прежнему остается захоронение отходов на полигонах.

Сжигание позволяет уменьшить объем отходов в 10 раз и более, а также  использовать тепло от сжигания для получения энергии. При этом снижается  заражение отходами воды и почвы,  однако в воздух, несмотря на многоступенчатые фильтры очистки, все-таки попадают загрязнители.

1.2. Классификация полигонов ТБО

Складирование (депонирование) твердых бытовых отходов (ТБО) на контролируемых свалках (полигонах) является самым распространенным методом их обезвреживания. Полигоны ТБО различаются по климато-географическим условиям, возрасту объему, составу и сроку действия эмиссий, локальным особенностям местности. В настоящее время объекты захоронения ТБО классифицируются по форме (карьерные, отвальные, откосные, резервуарные захоронения), по годовому объему принимаемых ТБО, тыс.м3/год (10, 20, 30, 60, 120, 240 и т.д. до 3000); мощности захоронения (высоконагруженные полигоны общей высотой или глубиной более 20 м и нагрузкой 10 т/м2, и насыпные захоронения высотой до 20 м).

Существующие захоронения ТБО можно разделить на три основные категории:

1 категория - стихийные свалки, которые характеризуются отсутствием инженерно-экологических изысканий для территории, отведенной под размещение отходов, и минимальными экономическими затратами на этапах эксплуатации и закрытия объекта, при этом отходы размещены насыпью без уплотнения и изоляции, а само захоронение и зона его влияния в течение длительного времени не контролировались.

2 категория - санкционированные необорудованные захоронения ТБО. Введены в эксплуатацию с соблюдением нормативов размещения объекта по санитарным и геолого-гидрологическим критериям; при размещении отходов проводится послойное уплотнение, в некоторых случаях, без изоляции слоев, окончательная засыпка рабочей поверхности захоронения завершает эксплуатацию объекта; регулярные наблюдения за полигоном и в зоне его влияния не проводятся.

3 категория - санитарные полигоны, на которых предусматривается соблюдение технологии складирования, наличие инженерных сооружений и контроля влияния на объекты окружающей среды.

В зависимости от этапа жизненного цикла объекта захоронения отходов и факторов, влияющих на эмиссию свалочного газа, полигоны ТБО можно разделить на следующие группы:

- необорудованные (стихийные) свалки закрытые к настоящему времени, т.е. находящиеся на пострекультивационном этапе;

- необорудованные полигоны, на стадии эксплуатации или подлежащие рекультивации в ближайшее время;

- санитарные полигоны на стадии эксплуатации;

- санитарные полигоны на инвестиционном этапе (в стадии проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию).

С точки зрения стратегии восстановления территорий, выбора направления рекультивации, оценки состояния свалочного тела на заключительных этапах жизненного цикла необходима классификация полигонов как источников метана. В этой связи целесообразно разделить захоронения ТБО на три группы:

- несанкционированные старые свалочные тела с земляной засыпкой, закрытые для приема отходов, находящиеся на разных стадиях метаногенеза: от интенсивных до затухающих эмиссий метана;

- санкционированные свалки, построенные без необходимой инженерной инфраструктуры, функционирующие или закрытые для приема, находящиеся на стадии рекультивации, у которых активная фаза метаногенеза еще впереди;

- новые полигоны, оборудуемые системами дегазации и противофильтрационной защитой, на которых возможны контроль и управление процессом образования метана.

Первая и частично вторая группы обычно характеризуются отсутствием учета длительности воздействия складированных отходов на окружающую среду, большим содержанием органической составляющей в отходах, отсутствием системы дегазации, применением земляной засыпки в качестве защитного покрытия и отсутствием изолирующей пересыпки складируемых слоев отходов. Процессы метаногенеза на объектах первой группы, закрытых для приема ТБО более 20 лет назад, находятся на уровне затухания эмиссий. Естественно такие объекты не пригодны к извлечению и полезному использованию свалочного газа.

Объекты второй группы представлены свалками площадью более 30 - 40 га, расположены чаще всего вне селитебных территорий. Процесс складирования ведется десятки лет. Часть территории этих свалок рекультивирована и находится на стадии эмиссий. Другая часть — на стадии активной эксплуатации, или на стадии накопления метанового потенциала. Такие объекты могут представлять интерес в качестве источников свалочного газа и рассмотрения возможности его полезного использования. Это же относится и к объектам третьей группы. При этом необходимо иметь в виду, что решению вопроса о возможности извлечения и коммерческого использовании я свалочного газа должны предшествовать работы по инженерным изысканиям. При этом должны быть определены:

- суммарный потенциал запасов свалочного газа;

- возможный выход свалочного газа в течении заданного времени (часовой, суточный, годовой в том числе за расчетный срок.

При этом следует иметь ввиду, что для коммерческого использования желательно, чтобы запасов свалочного газа было бы достаточно на значительный  период времени. В идеале не менее расчетного срока службы основного технологического оборудования утилизационных установок, или дольше, но кратно этой величине. Это обстоятельство необходимо учитывать при разработке технико-экономического обоснования и бизнес планов.

Специалистами НП «Экологический региональный центр», г. Новокузнецк впервые в России была проведена инвентаризация свалок ТБО и создана база данных, включающая следующую информацию: наименование свалки, местоположение, год начала эксплуатации, год закрытия или планируемого закрытия, размеры (площадь, высота или глубина), наличие/отсутствие природоохранных сооружений, объем и масса ежегодно размещаемых отходов, объем и масса накопленных отходов, владелец свалки и его контактная информация, расчетная оценка количества образующего свалочного газа и метана.

Созданная ими база данных является максимально полной на сегодняшний день и включает все крупные свалки. Общее количество учтенных свалок составляет 865. Общее количество отходов, размещаемых на представленных в базе данных свалках, составляет 122,4 млн. м3, или 24,6 млн.т в год. Количество накопленных отходов на учтенных свалках составляет 354 млн.т.

В результате анализа полученной информации специалистами НП «Экологический региональный центр», г. Новокузнецкустановлено, что в Российской Федерации практически отсутствуют объекты размещения отходов, которые можно назвать санитарными полигонами. Подавляющее большинство полигонов – это санкционированные (легальные) свалки, которые не отвечают действующим санитарным нормам. Практические все существующие свалки в России организованы стихийно, не имеют проекта (за исключением новых полигонов, построенных после 2000 г.). Территории свалок не обвалованы, санитарно-защитная зона не организована, технология складирования не соблюдается (отсутствует или недостаточно ведется пересыпка инертным материалом, производится недостаточное уплотнение отходов), не подготовлено водонепроницаемое основание, отсутствуют противофильтрационные экраны, не ведется сбор и очистка фильтрата, не предусмотрен отвод дождевых вод, не организован сбор свалочного газа. На подавляющем большинстве свалок наблюдается самовозгорание отходов. Подавляющее большинство свалок не имеет систем мониторинга, не ведется контроль за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы. Большинство свалок переполнено и подлежит закрытию.

Владельцы большинства свалок – местные администрации (городские и сельские), входящие в их состав отделы городского хозяйства или муниципальные предприятия. В последние годы в ряде городов ведется проектирование, строительство или уже начата эксплуатация так называемых полигонов, которые не в полной мере удовлетворяют современным требованиям, но в то же время, предусматривают природоохранные мероприятия (водонепроницаемое основание, пересыпка грунтом, сбор и очистка дождевых стоков), а также взвешивание и контроль поступающих отходов. Такие объекты более правильно назвать усовершенствованными свалками, их владельцы в подавляющем большинстве случаев – коммерческие компании.

На основании собранной информации выполнено ранжирование свалок по площади, количеству поступающих и количеству накопленных отходов. В результате ранжирования выявлены наиболее крупные свалки, которые могут быть первоочередными кандидатами для реализации проектов по извлечению метана.

Распределение свалок по занимаемой площади представлено в таблице Представленные данные показывают, что 78,4% всех отходов размещается на свалках площадью свыше 10 га, в том числе 21,3% - на свалках площадью от 10 до 20 га, 35,5% - от 20 до 50 га, 21,6% - более 50 га.

Распределение свалок по занимаемой площади

| Площадь, га | Количество свалок | Доля от общего количества свалок, % | Масса поступающих отходов, тыс.т/год | Доля от общего количества отходов, поступающих на свалки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| > 50 | 25 | 2,9 | 5328,3 | 21,6 |
| 20-50 | 74 | 8,5 | 8751,7 | 35,5 |
| 10-20 | 117 | 13,5 | 5253,7 | 21,3 |
| <10 | 649 | 75,0 | 5301,3 | 21,6 |
| ИТОГО: | 865 | 100 | 24635 | 100,0 |

1.3. Влияние полигонов ТБО на состояние окружающей природной среды

В районах размещения полигонов и свалок отходов производства и потребления обнаруживается сложный характер загрязнения различных компонентов ландшафта и геологической среды, связанной с разнообразными механизмами процессов переноса загрязнителей и особенностями геолого-гидрогеологического строения изучаемой площади.

При оценке взаимодействия «полигон – окружающая среда» следует выделять два аспекта: влияние и воздействие.

Если изменения в природной среде не превышают предельно допустимых концентраций, можно говорить о влиянии. Оценка этих изменений производится путем сравнения количественных и качественных показателей состояния природных компонентов с фоновыми значениями.

Если количественные и качественные изменения превышают предельно допустимые нагрузки для окружающей природной среды, то процесс, их вызывающий, определяется как воздействие. В этом случае для поддержания определенного качества природной среды необходимо проведение соответствующих природоохранных мероприятий.

Использование экологических критериев дает возможность оценить степень и направление изменения окружающей природной среды во времени и пространстве. Временные показатели характеризуют скорость нарастания неблагоприятных изменений. Пространственные показатели характеризуют размеры ареалов, в пределах которых проявляются техногенные нарушения природных комплексов. В связи с этим используется понятие «предельно допустимая площадь нарушения», т.е. тот предел, до которого еще возможна регенерация природной системы. Превышение допустимой площади нарушения приводит к нарушению структурно-функциональной целостности.

Захоронение отходов даже на хорошо организованных полигонах представляют потенциальную опасность для компонентов окружающей среды - воздуха, воды и почвы. В основном это относится к полигонам и свалкам, не отвечающим экологическим требованиям и нормам. Неорганизованные свалки нарушают не только бесценный ландшафт, но и становятся непредсказуемым источником опасности на многие поколения.

Существующие полигоны, а точнее свалки ТБО, представляют собой значительную экологическую опасность, которая будет действовать еще десятки лет.

Биохимическое разложение и химическое окисление материала свалки может сопровождаться образованием очагов выделения тепла с повышением температур до 75°С, т.е. возможно самовозгорание отходов. Гниение материала ТБО сопровождается распространением запаха на расстояние более 1 км.

Однако, основная проблема такого метода обращения с ТБО как размещение их на полигонах состоит в том, что при складировании многокомпонентных отходов в определенных благоприятных условиях в теле полигона ТБО протекают непредсказуемые физико-химические и биохимические процессы, продуктами которых являются многочисленные токсические химические соединения в твердом, жидком и газообразном состоянии. Данные соединения представляют собой дополнительную экологическую опасность.

Несмотря на значительное разнообразие существующих методов утилизации ТБО, в нашей стране в силу ряда причин еще многие годы основным направлением обращения с отходами будет размещение их на полигонах. Поэтому основные разработки должны быть направлены на модернизацию старых и строительство новых экологически безопасных объектов складирования ТБО. Такие объекты должны,  прежде всего, обеспечивать максимальную защиту окружающей среды.

1.4. Сравнение технологий утилизации ТБО

Использование классических технологий предполагает образование большого объема золошлаковых отходов (до 27%), которые подлежат захоронению на полигонах как опасные отходы, при этом происходит загрязнение атмосферы, почвы и грунтовых вод.

Таблица 2. Сравнение технологий утилизации ТБО.

| Показатели | Ед.изм. | Сортировка и складирование на полигоне «хвоста» | Сортировка и сжигание «хвоста» с утилизацией тепла | Сортировка и пиролиз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Удельные капвложения | Евро/т ТБО в год | 47-70 | 388-470 | 70-125 |
| Наличие остаточных отходов | % от массы | 60-70 | 15-20 зола, шлак и балласт | 12-17 зола и шлак |
| Загрязнение почвы |  | Загрязнение территории полигона и места, где проводится прессование | Практически нет кроме фильтрата от сортировки водорастворимые тяжелые элементы | Неорганический шлак планируется перерабатывать |
| Загрязнение атмосферы |  | Свалочный и парниковый газы | Возможны выбросы диоксинов и оксидов азота | Нет Труба отсутствует |
| Загрязнение грунтовых вод |  | Возможно | Практически на полном сжигании «хвоста» | Нет |

Таблица 2 ясно показывает преимущества и экологическую чистоту технологии термоудара по сравнению с традиционными методами переработки ТБО.

1.5 Отличия технологического процесса термоудара от традиционных методов

В предлагаемой технологии процесс переработки ТБО происходит по модульной схеме:

- предварительно отсортированный и измельченный материал  подвергается сначала сушке (без потери влаги, которая собирается, очищается и используется в работе завода);

- затем происходит окисление или пиролизация с получением полезных продуктов - высококалорийного пиролизного газа и ценного углеподобного остатка – сырья для производства удобрений и для использования в строительной индустрии;

- благодаря окислению и камере медной катализации газоочистки все вредные вещества выделяются в твердый остаток, их выброс (включая выброс диоксинов) практически равен нулю.

1.6. Принципиальная технологическая схема завода по переработке ТБО методом термоудара

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема завода по переработке ТБО мощностью 50 тыс.тн сырья в год.

1.7  Перечень этапов технологического процесса

- 1 этап: ЗАГРУЗКА СЫРЬЯ В БУНКЕР.

- 2 этап: СУШКА. (получение водяного пара).

- 3 этап: ПИРОЛИЗ (получение пиролизного газа и углеподобного остатка). При последующей газификации сырья получаются: 90% пиролизного газа и 10% углеподобного остатка.

- 4 этап: КОНДЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ПИРОЛИЗНОГО ГАЗА В ГОРЮЧУЮ ЖИДКОСТЬ. Примерно 40% пиролизного газа может быть конденсировано в горючую жидкость.

- 5 этап: Обработка неорганической части в камере медной катализации с получением неорганического остатка.

- 6 этап: Сбор перегретого пара с дальнейшим его использованием в технологическом процессе.

1.8  Описание технологического процесса

В начале процесса в блоке отделения от общей массы ТБО отделяются крупногабаритные отходы, которые затем разделяются  на отходы, состоящие преимущественно из органической и неорганической частей.

Неорганические крупногабаритные отходы поступают в блок разделки, где разделываются на части, размеры которых определяются загрузочным устройством камеры окисления. После прохождения камеры окисления они соединяются с неорганическими отходами основного потока и направляются на дальнейшую переработку в соответствии с общеизвестными технологиями.

Крупногабаритные отходы, состоящие преимущественно из органической части (пластмасса, древесина и т.д.) после грубого дробления (блок предварительного дробления) попадают в основной поток движения отходов.

Оставшиеся после удаления крупногабаритных предметов органические и неорганические отходы поступают в блок измельчения, затем направляются в камеру предварительного подогрева (температура в камере порядка 200°С или выше). Температура в камере определяется условиями удаления воды и других относительно легкокипящих соединений.

Из камеры предварительного подогрева отходы попадают в реактор пиролиза, где мгновенно нагреваются до температуры 650-700°С. При этой температуре протекает высокоскоростной пиролиз органических соединений с образованием твердых и газообразных продуктов. В камере предварительного подогрева и реакторе термоудара процессы проводятся без доступа воздуха.

Твердые отходы, содержащие и неорганическую часть, из реактора поступают в блок сбора и направляются в блок разделения, где более легкий по плотности органический остаток отделяется от неорганического. Органический остаток, представляющий собой углеподобный продукт, сушится и направляется на дальнейшее использование.

Неорганический остаток попадает в камеру окисления, где удаляются последние следы органических соединений. К неорганическому остатку основного потока, вышедшего из камеры окисления, добавляется неорганический остаток крупногабаритных отходов, прошедший через блок разделки и камеру окисления.

Оставшийся после окисления неорганический остаток, содержащий соединения металлов, стекло и т.д., направляется на плавление, разделение и по известным технологиям перерабатывается в полезный продукт.

Содержание неорганического остатка обычно ниже 10% от исходного ТБО.

Получаемые на различных стадиях газовые фракции направляются на очистку и частичную конденсацию с выделением полезных продуктов. Оставшийся газ разделяется на компоненты и/или дожигается в установке. После дожигания газ очищается и выводится.  В соответствии с требованиями экологии в схеме может содержаться блок поглощения основного количества CO2.

Выделяемые в процессе для дальнейшего использования продукты определяются составом ТБО, а также поставленными целями и задачами проекта.

При наличии в ТБО радиоактивных соединений они должны контролироваться на входе (отходы) и выходе (продукты) процесса. Оставшаяся радиоактивная часть отходов подлежит захоронению.

Вследствие значительного колебания исходного состава несортированных ТБО в процессе большое внимание уделяется контролирующим и регулирующим системам (приборам).

Неочищенная вода предварительно нагревается до температуры, близкой к кипению. При этой температуре удаляются соединения, присутствующие в воде и имеющие более низкие, чем вода, температуры кипения. Если вредные вещества в исходной воде отсутствуют, то предварительный нагрев все равно целесообразен для уменьшения диапазона высокоскоростного нагрева.

После удаления легколетучих веществ вода направляется в реактор, где нагревается до температуры термоудара (около 375oС). Растворимые в воде, имеющие более высокую критическую температуру, вещества не успевают испариться и направляются в узел отделения примесей. В дальнейшем соли или высококипящие жидкости направляются на переработку или захоронение.

Полученный пар охлаждается, испаряя дополнительное количество воды, или направляется на технологические цели. Параметры пара должны модифицироваться с соответствии с требованиями технологического процесса.

Экономичность установки возрастает при использовании теплоты, получаемой при охлаждении и конденсации пара.

1.9  Преимущества процесса

Основными преимуществами технологического процесса являются:

в целом:

- относительно небольшие энергозатраты при переработке единицы ТБО вследствие нагрева до высоких температур меньшего количества вещества, чем в обычно используемых процессах;

- максимальная степень допустимой переработки или уничтожения отходов;

- максимально возможное использование продуктов процесса;

- отсутствие выброса диоксинов в атмосферу;

для камеры медной катализации:

- использование малого количества кислорода (воздуха);

- минимальное возможное количество выводимых из системы соединений, в том числе - отсутствие бесконтрольного выброса тяжелых металлов;

- контроль выбросов вредных газообразных соединений (вплоть до полного отсутствия выбросов);

- возможность уничтожения галоидсодержащих соединений;

для пиролизной установки перегонки воды:

- высокая скорость процесса  и возможность работы в широком диапазоне концентраций примесей и заданных параметров и требований.

Процесс медленного окисления (а не сжигания) органических соединений в камере медной катализации служит для уничтожения органических и элементоорганических соединений, включая конденсированные ароматические соединения, содержащие галоиды.

Периодический процесс окисления ТБО в камере медной катализации (в отличие от обычно проводимого процесса сжигания) осуществляется на установке кислородом (воздухом) при мягких условиях:

- температура порядка 650 oС,

- давление 1-1,5 атм,

- время цикла 10-15 мин.

При окислении воздухом объем установки возрастает примерно в 5 раз в соответствии с содержанием азота. Вследствие низкой температуры процесса диоксины практически не образуются. Периодичность процесса позволяет осуществлять контроль выводимых из установки веществ и не допускать выброс в окружающую среду экологически вредных соединений в различных фазах.

Газообразные продукты окисления после прохождения через катализатор на основе соединений меди содержат воду, экологически чистые газы (CO2 , N2) и/или используемые в дальнейшем газы, например, HCI. Если в отходах, кроме C, H, N, O и галоидов, содержатся другие элементы, например, металлы, то они, в основном в виде окислов, выпадают в осадок. Состав выводимых продуктов можно согласовывать. Например, CO2 может быть переведен в Na2CO3.

2. Генеральный план  завода по переработке ТБО и компоновка  основного оборудования

Завод по переработке ТБО располагается на территории 2,1 га.  Объём переработки заводом твёрдых бытовых отходов составляет 50 тыс. т/год. Размер территории позволяет выполнить последующее расширение завода.

Рисунок 2. Генеральный план завода по переработке ТБО и компоновка основного оборудования

Компоновка главного корпуса выполнена по блочно-модульному принципу и состоит из модулей (установок по переработке ТБО мощностью 2т/час, всего 5 модулей для обеспечения заданной проектной мощности 50 тыс. тонн в год), лаборатории, станции радиационного контроля, административных сооружений. В случае увеличения мощности завода компоновка расширяется за счёт дополнительных модулей.

Каждый модуль состоит из 2-х установок: окисления неорганических веществ (для преимещественно неорганики), реактора термоудара (для пиролизации преимущественно органических частей ТБО). Кроме того, в начале цикла переработки происходит селекция ТБО, а затем – дробление. Вода в камере предварительной сушки поступает в коллектор, оттуда в 3-ю установку того же цикла – на очистку. Вода используется как оборотная для нагрева оборудования. При необходимости вода может быть отведена потребителю.

Если для первоначального этапа работы установки требуется подвод автономной (а не магистральной) электроэнергии, комплекс оборудуется генератором и трансформатором.  В комплекте с реакторами окисления и пиролиза работает камера медной катализации (тонкой очистки) газа. Установка укомплектована также дымососом, вентилятором и дымовой трубой.  Лаборатория укомплектована необходимыми аналитическими приборами. Газы из реакторов, имеющие высокую температуру порядка 500 °С,  прежде чем быть отправленными в дымовую трубу, направляют в камеру сушки, где их тепло используется для подсушивания ТБО до влажности не более 20%.

Главный корпус оборудован грузоподъёмными механизмами и подъездными путями, необходимыми для монтажа и ремонта оборудования.

Из емкости  кислород и/или воздух подается в камеру окисления неорганических веществ.

Главный корпус оборудован устройствами удаления углеподобного остатка (золы) (транспортировка конвейерами) в коллектор, расположенный вне территории завода. Зола первоначально хранится в коллекторе, затем используется для производства строительных материалов или модифицируется.

При приёме ТБО мусоровозы проходят радиационный контроль. Бункеры приёмного блока ТБО рассчитаны на 2-х суточный приём. В блоке приёмки ТБО проходят сортировку,  дробление  и направляются конвейерами в главный корпус для утилизации.

Завод обеспечивается оборотной водой, полученной из ТБО. Для этого предусмотрена система водоочистки, расположенная на территории главного корпуса.

На территории завода по утилизации ТБО располагается административный корпус для обслуживающего персонала.

В зависимости от местных условий и площадки, предоставляемой для расположения завода, указанное взаимное расположение оборудования, зданий и сооружений может быть изменено.

3. МАРКЕТИНГОВАЯ ЧАСТЬ

Динамика развития мирового рынка, СНГ и Казахстана

Постоянный рост и накопление ТБО.

Объем планируемого производства

Ежегодное производство пиролизного газа – 17 500 тн, 5 250 тн углеподобного остатка, 13 750 перегретого пара и 13 365 тн строительного и гидрометаллургического сырья.

Потребители

Промышленный и аграрный сектор, социальная инфраструктура.

Существующие конкуренты

Различные, в том числе «традиционные» технологии переработки ТБО.

Доступ к рынкам сырья

Примерное количество ТБО, только накопившихся за последние 15 лет (новейшая история Казахстана), составляет: 75 000 000 тн. Для примера: Круглосуточная переработка только этого количества ТБО на установке мощностью 100 тн/час займет 85 лет, не говоря об остальных  ранее накопившихся и нынешнем постоянном их параллельном пополнении. Ежегодное пополнение запасов ТБО в мире составляет 1,5 млрд.тн.

География отрасли

США, Канада, Япония, европейские государства, Россия, Грузия, а также заповедные места (напр. Норвегия, Франция, Швейцария). Мусороперерабатывающие комплексы общей мощностью 1,5 млн. тонн по переработке сырья в год успешно эксплуатируются в г.г. Москва, Уфа, Архангельск, Нижневартовск, Химки, Малоярославец, Альметьевск, Липецк, Барнаул, Рязань. Сейчас идет модульное наращивание их мощностей для глубокой переработки ТБО. В Германии строится МПК полной переработки ТБО мощностью 200 тыс.тн/год.

Возможные риски и угрозы

Технологические – отсутствуют (внедренная и апробированная технология).

Рыночные – отсутствуют (высокорентабельная продукция).

4. Схема движения материальных потоков и финансы

(Финансовая часть разработана с использованием программы Project Expert)

Примечание: 1.Финансовые показатели были рассчитаны для условий Республики Казахстан. 2.Даннная методика может быть применена для любых других стран с учетом их специфики.

Рисунок 3. Схема движения материальных потоков и финансы для проекта завода по переработке ТБО мощностью 50 тыс. тн сырья в год

5. Основные показатели проекта

| Наименование | Ед.изм. | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Мощность по переработке ТБО | тн/год | 50 |
| Количество получаемой продукции в год: |  |  |
| углеподобный остаток | тн | 5 250 |
| пиролизный газ | тн | 17 500 |
| перегретый пар | тн | 13 750 |
| неорганический остаток | тн | 1 215 |
| золоподобный остаток (песок строительный) | тн | 12 150 |
| Чистые газы, в том числе технологические | тн | 135 |
| Общие затраты | евро | 10 000 000 |
| Годовой доход | евро | 13 552 997 |
| Годовая себестоимость переработки ТБО | евро | 4 875 000 |
| Собственные нужды | евро | 1 888 209 |
| Накладные расходы | евро | 3 000 000 |
| Годовая прибыль | евро | 3 789 788 |
| Срок окупаемости проекта от даты начала реализации проекта и выхода на проектную мощность | лет | 3 |

Заключение

Настоящий проект является высокорентабельным с точки зрения привлечения инвестиций и высокоэффективным с точки зрения технологии, лежащей в основе деятельности завода.

Так, срок окупаемости проекта составляет 3,0 года. Учитывая, что внутренняя норма доходности составляет 40%, а также слабую зависимость от локальных колебаний рыночной ситуации с рециклингом ТБО в стране и непредвиденных административных проблем, этот проект является привлекательным для инвестирования в современных условиях и имеет минимальный инвестиционный риск.

Строительство завода полностью обеспечит решение следующих  важнейших проблем:

- экологическую безопасность предприятия по переработке ТБО и продуктов, получающихся в результате переработки

- отсутствие загрязнителей в воздухе и воде благодаря уникальной технологии термоудара,

- автономное снабжение завода и, при необходимости, снабжение  ближайших населенных пунктов (или промышленных объектов) электроэнергией, теплом и горячей водой,

- полную очистку муниципальной территории от ТБО – уничтожение действующих полигонов и предотвращение создания новых,

- минимизацию затрат на вывоз ТБО и его переработку – экономию бюджета,

- возможность использования модульной схемы завода для рационального использования материальных ресурсов, земли, рабочей силы исходя их конкретных объемов ТБО, подлежащих переработке в конкретном городе;

- технология позволяет уменьшить ОБЪЕМ исходного сырья в 10 раз и более;

- благодаря окислению и камере медной катализации газоочистки все вредные вещества выделяются в твердый остаток, их выброс (включая выброс диоксинов) практически равен нулю;

- процесс отличается высокой технологической и энергетической эффективностью и дает экономию тепловой энергии до 30% по сравнению с лучшими традиционными способами сушки и газификации;

- установка мобильна и проста в эксплуатации - на может быть смонтирована как на удалении от источника сырья,  так и в непосредственной близости от него;

- экологическая чистота технологического процесса обеспечивает соответствие выбросов загрязнителей с дымовыми газами Директиве 2000/76/EC Европейского Парламента и Европейского Союза [DIRECTIVE 2000/76/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL OF 4 December 2000 on the incineration of waste (OJ L 332, 28.12.2000, p. 91) Corrigendum OJ L 145, 31.5.2001, p. 52 (2000/76/EC).

Настоящий проект, как и всякий другой, требует принятия решений из разных областей: стратегического менеджмента, учета всех рисков, прогнозов окупаемости и т.д. Однако уже сейчас понятно, что при воплощении в жизнь настоящего проекта совместными усилиями – силами местных муниципальных органов и частного капитала – возможно решение многолетней и наболевшей проблемы утилизации ТБО с минимальными финансовыми затратами, инвестиционными рисками и при полном отсутствии вреда для окружающей среды.

Список использованной литературы

1.Гарин В.М., Клёнова И.А., Колесников В.И. Экология для технических вузов. - Ростов-н/Д: Феникс, 2001. - 384с.

2.Миллер Т. Жизнь в окружающей среде. Ч. I: Пер. с англ. / Под ред. Ягодина Г.А. – М.: Издательская группа «Прогресс», «Пангея», 1993. – 256 с.

3.Южно-Казахстанская область. Аналитический обзор. Экономика: анализ, перспективы и пути решения. - Шымкент: Акимат ЮКО, 2010. – 408 с.

4.Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С. Твердые бытовые отходы. – М.: Акад. коммун. хоз-ва им. К.Д. Памфилова, 2001. 319 с.

5.Программа развития ЮКГУ им.М.Ауезова как исследовательского университета. – Астана: Министерство образования и науки Республики Казахстан, 2011. – 266 с.

6.Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2014 - 2014 гг.

7.Краткий обзор по проблемам твердых бытовых отходов. – Алматы:  Городское управление Охраны Окружающей Среды. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/graphics/waste2.gif&imgrefurl=http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/waste/sdw.htm&usg=__XvOi66kXqV4DTrxau0qVYdsPq-Y=&h=216&w=397&sz=4&hl=ru&start=245&zoom=1&itbs=1&tbnid=r29ekYnpemkDfM:&tbnh=67&tbnw=124&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A2%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25B1%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%26start%3D240%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DN%26rlz%3D1R2AMSA_en%26ndsp%3D20%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=aE2RTcXUDMTSsgauzLyVDw

8. Маркетинговое исследование российского рынка переработки твердых бытовых отходов. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.cleandex.ru/files/publications/images/500/image_main-532.jpeg&imgrefurl=http://www.cleandex.ru/analytic/2010/03/05/municipal-solid-waste&usg=__UG_JpITAWMy4xHmU4Cnpt31rOR8=&h=170&w=170&sz=11&hl=ru&start=3&zoom=1&itbs=1&tbnid=7Rm0n-nz1-NmlM:&tbnh=99&tbnw=99&prev=/search%3Fq%3D%25D0%25A2%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25B1%25D1%258B%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%258B%2B%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DG%26rlz%3D1R2AMSA_en%26tbm%3Disch%26prmd%3Divns&ei=BI6QTYjmCIjNsgaU0tiMDQ

8. Методы переработки твердых бытовых отходов (ТБО).http://ecology-portal.ru/publ/13-1-0-497

К.Е. КАРИМСАКОВ, т.н. ИБРАЕВ, Б.У. БАЙБАТЫРОВА,

Б.С. ШАКИРОВ

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

К.Е. КАРИМСАКОВ

Подписано в печать число.месяц.год.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ