Ф. 7.03-03

Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С., Айтулова Ж.М

Методические указания

для выполнения лабораторных работ по дисциплине

«Общая технология силикатов»

Шымкент, 2015

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.АуЭзова

Кафедра ''Технологии цемента, керамики и стекла''

Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С., Айтулова Ж.М.

Методические указания

для выполнения лабораторных работ по дисциплине

«Общая технология силикатов»

для студентов специальности

5В075300 – «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»

Шымкент, 2015

УДК 666 (083.13)

Составители: Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С., Айтулова Ж.М Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Общая технология силикатов». Шымкент: ЮКГУ, 2015, 56с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Общая технология силикатов» и включают все необходимые сведения для выполнения лабораторных работ.

В методических указаниях приведены цели и задачи занятия; рекомендации студентам по подготовке к занятиям; тематика лабораторных работ; краткие теоретические сведения, поясняющие сущность работ; оборудование, приборы и технические средства; порядок выполнения работ и обработка полученных результатов; порядок оформления отчетов и их защита; контрольные вопросы; задания; правила техники безопасности; список рекомендуемой литературы.

Методические указания предназначены для студентов специальности "5В075300 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов"

Рецензенты: доктор PhD, старший преподаватель  Жакипбаев Б.Е.

д.т.н, проф. Международного гуманитарно-технического университета  Есенов Е.К.

Рассмотрены и рекомендованы к печати заседанием кафедры «Технологии цемента, керамики и стекла» (протокол № 11 от 22.04.2015г. ) и комитетом по инновационным технологиям обучения и методической обеспеченности ВШ ХИиБТ (протокол № 9 от 24.04.2015г).

Рекомендованы к изданию Методическим советом ЮКГУ  им. М.Ауезова   протокол № ____ от «____»______ 201__г.

© Южно-Казахстанский  государственный  университет  им.М.Ауезова, 2015

Ответственная за выпуск Адырбаева Т.А.

ВВЕДЕНИЕ

Общие свойства силикатных материалов - высокая механическая прочность, огнестойкость, химическая стойкость - объясняются высокой долей ковалентных связей и полимерным строением силикатов. Изменение химико-минералогического состава и условий термической обработки позволяют получать материалы с существенно отличающимися свойствами , и предназначенные для различных областей применения. Однако при всем многообразии состава и свойств силикатные материалы могут быть разделены на три большие группы: стекло, керамика и минеральные вяжущие вещества.

Стеклом называют все аморфные тела, получаемые путем переохлаждения расплавов независимо от их химического состава и температурной области затвердевания, и обладающие в результате постепенного увеличения вязкости механическими свойствами твердых тел; при этом процесс перехода из жидкого состояния в стеклообразное обратим.

Расплавы стекол затвердевают, не кристаллизуясь, и без выделения скрытой теплоты кристаллизации. Их температура понижается непрерывно, а вязкость постепенно нарастает до такой величины, при которой стекла приобретают механические свойства твердых тел, оставаясь при этом аморфными.

В отличие от кристаллических веществ, стекла не обладают строго упорядоченной, геометрически симметричной структурой - кристаллической решеткой и т.д. В стекломассе ионы не успевают перегруппироваться в правильную кристаллическую решетку, они строятся лишь в отдельные внутренние группы, обладающие ближним порядком. Эти группы несимметрично связаны между собой в разветвленный каркас, что и определяет специфику свойств стекла.

Керамика. первоначально под термином "керамика" (от греческого "керамос" - глина, гончарное искусство) называли изделия, изготовленные из природных глин. В наши дни границы этого понятия значительно расширились. В современном понимании "керамика" - это изделия и материалы с камнеподобными свойствами, которые они приобретают в процессе технологической переработки минерального сырья (как глинистого, так и других видов) путем формования, сушки и спекания при высоких температурах.

Ценные физико-технические свойства керамики обеспечиваются высокой плотностью камня, в котором стекловидная фаза склеивает в монолит высокопрочные кристаллы силикатов, алюминатов кальция, магния и других соединений.

Минеральными вяжущими веществами называют порошкообразные материалы, образующие при смешении с водой пластичную, удобоукладываемую массу, затвердевающую со временем в прочное камневидное тело.

Получают их тепловой обработкой определенных видов сырья с последующим тонким помолом продукта обжига. Вяжущие свойства (способность к гидравлическому твердению) объясняются присутствием либо оксидов кальция и магния, либо более сложных соединений - силикатов, алюминатов кальция и др. По существу вяжущее вещество - это полуфабрикат. Главная его ценность в том, что тесто на его основе способно со временем склеивать в монолит зерна заполнителя. На этом основано получение бетонов и строительных растворов и практически все современное строительство.

Цели лабораторных занятий - углубление и расширение знаний в процессе выполнения конкретных практических задач; развитие инициативы и самостоятельности обучающихся; овладение современными методами, навыками экспериментирования с применение современной аппаратуры, приборов; приобретение умений анализировать полученные экспериментальные результаты.

Задачи лабораторных занятий:

- овладение обучающимися новейшей методикой экспериментирования в о технологии стекла, керамики и вяжущих материалов;

- приобретение опыта проведения эксперимента;

- приобретение умений и навыков эксплуатации специального лабораторного оборудования и технических средств;

- формирование навыков обработки результатов проведенных исследований;

- формирование умений оформления и представления результатов проведенных исследований;

- анализ и обсуждение полученных результатов и формирование выводов.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям. При подготовке к лабораторным занятиям студент должен:

- самостоятельно во внеаудиторное время в соответствии с силлабусом изучить теоретические основы лекционного курса, в которых раскрывается тема занятия; изучить дополнительную научную литературу;

- внимательно прочитать методические указания по выполнению лабораторной работы, ознакомиться с правилами техники безопасности при выполнении работы;

- изучить оборудование, приборы и технические средства;

- ознакомиться с содержанием задания, продумать план проведения работы.

Тематика лабораторных работ:

- Макроскопическое описание глинистого сырья

- Определение гранулометрического состава глин по методу Б.И.Рутковского

- Синтез легкоплавких стекол

- Получение пеностекла и определение его свойств

- Определение пластичности глинистого сырья

- Определение воздушной, огневой и общей усадки керамических изделий

- Определение объемной насыпной массы пористых заполнителей

- Определение нормальной густоты и сроков схватывания строительного гипса

- Определение содержания непогасившихся частиц в строительной извести

- Определение качества гидрофобного портландцемента

1 Макроскопическое описание глинистого сырья

Цель работы

1. Изучение и макроскопическое описание глинистого сырья;

2. Определение содержания крупнозернистых включений

Макроскопическая характеристика глинистого сырья

Макроскопическая характеристика составляется на основании осмотра валовой пробы глины с помощью лупы (визуально) или невооруженным глазом. При этом отмечают следующие данные:

- Цвет, оттенок (в сухом и влажном состоянии), структуру, текстуру, наличие известняка и его распределение (вскипание от 10 %-й HCl), содержание других примесей (слюды, кварца, гипса, пирита и органических включений).

- Цвет. Окраска глин разнообразна и меняется в зависимости от минерального состава основной массы глин, так называемого пелитового вещества и присутствии в ней красящих компонентов. Примеси ряда соединений даже в незначительном количестве вызывают изменение основного цвета глины. Окрашивающими являются тонкодисперсные гидроксиды и оксиды железа, органические вещества и реже оксиды титана и марганца. Гидроксиды и оксиды железа окрашивают глины в различные оттенки желтого, красного и фиолетового цветов, оксиды титана  - в серый, марганца – в черный и бурый цвета. Часто встречаются глины неоднородной окраски - пятнистые, что обусловливается неравномерным распределением в массе глины красящих компонентов.

Структура и текстура

Характер строения частиц (зерен) минеральных пород называется структурой, а их взаимное расположение – текстурой.

По структуре различают глины тонкодисперсные, крупнодисперсные, алевролитовые, песчаные и разнозернистые.

Тонкозернистые глины, которые состоят, в основном, из частиц менее 0,001 мм при скатывании из массы в состояние формовочной влажности дают сплошные длинные шнуры толщиной менее 0,5см.  При раскатывании влажной глины в руках отдельные частицы ее не ощущаются, а  при разрезании ножом не слышно характерного хруста и на месте разреза получается  гладкая поверхность. При рассмотрении в лупу глина имеет однородную массу; излом – чешуйчатый или очень ровный, для уплотненных глин – иногда раковистый.

Крупнозернистые глины при скатывании дают более толстые и короткие шнуры. При растирании влажной глины в руках, а также при разрезании ножом чувствуется примесь частиц более крупных, чем глинистые (говорят, что глина «хрустит»). В лупу иногда видны отдельные мелкие зерна минеральных примесей, излом породы – шероховатый.

Алевролитовые глины при скатывании во влажном состоянии дают короткие шнуры. При разрезании ножом глина сильно хрустит. В лупу видны отдельные крупные частицы минералов, которые можно легко отделить, если на ладони слегка отмыть глину, удалив глинистые и пылеватые частицы. Излом породы неровной, шероховатый.

Песчаные глины дают при скатывании еще более короткие и толстые, быстро рвущиеся шнуры. Резко ощущается присутствие частиц более 0,01 мм. Излом породы неровный, зернистый.

Текстура глинистых пород подразделяется на три основные типа:

- Беспорядочная (неориентированная) – комковатая, плотная.

При беспорядочной текстуре частицы расположены без какой-либо ориентировки. Эта текстура характерна для грубозернистых и реже тонкозернистых пород. Она может быть рыхлой, комковатой и т.д.

- Микрослоистая (ориентированная).

При микрослоистой текстуре частицы породы располагаются ориентированно как бы слоями. По характеру и расположению слоев различают текстуры горизонтально-слоистые, косослоистые, линзовидно-слоистые и сложные, определяемые сочетанием трех первых разновидностей слоистой текстуры.

- Флюидальная (спутанная) – типа сланцеватой.

Флюидальная текстура распространена мало и представляет результат вторичного нарушения слоистой текстуры.

Примеси и включения. Классификация глин по содержанию крупнозернистых включений

Минеральные примеси и включения обычно определяют визуально. Наиболее распространены в глинах, особенно низкого качества, карбонаты кальция и магния. В глине карбонаты встречаются в тонкодисперсном состоянии или в виде грубых включений. Тонкодисперсные карбонаты безвредны. Грубые включения последних (более 0,5 мм – «дутики») приводят к образованию в процессе обжига кусочков СaО, которые гидратируются в готовых изделиях, поглощая  влагу из воздуха по реакции гашения извести, идущей со значительным увеличением объема (формула 1):

CaO + H2O = Ca(OH)2 + 15,5 ккал (4,2 кДж)                                                    (1)

При наличии “дутиков” возникает необходимость в шликерном обогащении глины для гарантированного выделения включений. Примеси CaCO3 в глине легко обнаружить по выделению углекислого газа при действии на влажную глину 10% - ной HCl (вскипание), примеси MgCO3 - при действии горячей 10% - ной HCl (формулы 2, 3).

MgCO3+ 2HCl → MgCl2 + CO2  + H2                                                                 (2)

СаCO3+ 2HCl → СаCl2 + CO2  + H2O	                                                              (3)

Кварц (SiO2) обычно присутствует в глинах в виде бесцветных окатанных или окрашенных зерен, которые можно увидеть невооруженным глазом или с помощью лупы.

Нередко в глине можно обнаружить зерна полевого шпата (ортоклаза и микроклина), пирит или серный колчедан и гипс. Пирит (FeS2) встречается в глинах в виде стяжений, иногда значительных размеров. Он отличается металлическим светло-желтым блеском; при достаточных размерах он может быть выделен в результате сортировки глины. Гипсовый камень, или двуводный гипс (CaSO4∙2Н2О) часто содержится в глинах, образуя иногда скопления и двойниковые кристаллы. Пирит и гипс являются сильными плавнями. При обжиге пирит сплавляется в черный железистый легкоплавкий шлак и вытекает из изделия, образуя на поверхности пустоты или  черные пятна, так называемые «мушки». Гипс сплавляется с глиной в прозрачное стекло в виде выплавок. Примесью иногда являются органические вещества, в т.ч. и частицы гумуса и угля в количестве до 15-20%, которые увеличивают пористость, а при неравномерном распределении снижают прочность керамического черепка.

Классификация глин по содержанию крупнозернистых включений производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9169-75.

Глины по содержанию крупнозернистых включений подразделяют на группы, указанные соответственно в таблицах 1-3.

Таблица 1 – Классификация глин по количеству включений

| Наименование групп | Количество включений размером более 0,5 мм, % |
| --- | --- |
| С низким содержанием | менее 1,0 |
| Со средним содержанием | от 1,0 до 5,0 |
| С высоким содержанием | свыше 5 |

Таблица 2 – Классификация глин по размеру включений

| Наименование групп | Размер преобладающих включений (свыше 50 %), мм |
| --- | --- |
| С мелкими включениями | менее 1,0 |
| Со средними включениями | от 1,0 до 5,0 |
| С крупными включениями | свыше 5 |

Таблица 3 – Классификация глин по виду включений

| Наименование групп | Вид преобладающих включений |
| --- | --- |
| С включениями обломков горных пород | Граниты, сланцы, кварциты |
| С включениями кварца | Кварц |
| С включениями железистых минералов | Пирит, марказит, сидерит, гидроксиды железа |
| С включениями гипса | Гипс |
| С карбонатными включениями | Кальцит, доломит и др |
| С включениями органических остатков | Растительные остатки, торф и др. |

От правильности отбора средней пробы в значительной степени зависит точность оценки качества сырья. Отбор средней пробы для физико-механических и керамических исследований производят квартованием.

Оборудование, приборы и технические средства

- Клеёнка (стальной, фанерный лист или лист плотной бумаги).

- Деревянный молоток («киянка»).

- Чаша для приготовления глиняного теста.

- Нож.

- Весы лабораторные технические с разновесом.

- Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру нагрева до 105-110 оС (или лампа инфракрасного излучения мощностью 500 Вт с внутренним зеркальным рефлектором).

- Эксикатор.

- Чашки для выпаривания.

- Набор сит с сетками № 0,5; 1; 2; 3; 4; 5.

- Емкость для замачивания глины.

- Линейка измерительная длиной не менее 100 мм.

- Лупа бинокулярная.

- Микроскоп МИН-8 или МИН-10.

- Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, разбавленная 1:10.

- Промывалка.

- Деревянная лопатка для размешивания суспензии.

- Объектив градуированный.

Порядок выполнения работы

Производят осмотр исследуемой пробы невооруженным глазом или с помощью лупы. При этом обращают внимание на цвет и оттенок в сухом состоянии и текстуру. Затем глину расстилают тонким слоем на площади в 1м2, крупные комья разбивают деревянным молотком (киянкой) до кусочков размером не более 2-3 см и делят глину двумя диагоналями на четыре равных треугольника. Отбирают пробу из двух противоположных треугольников, тщательно перемешивают, расстилают тонким слоем и снова делят диагоналями на 4 треугольника. Операцию квартования повторяют несколько раз до получения средней пробы сырья в количестве, требуемом для исследований. Оставшаяся глина считается также усредненной.

Для определения структуры из усредненной пробы глинистого сырья (100-200г.) готовят массу с формовочной влажностью, раскатывают шнуры, разрезают ножом – место разреза (излом) рассматривают через лупу.

Цвет и оттенок во влажном состоянии определяют осмотром массы, подготовленной для определения структуры, искусственным орошением части усредненной пробы, обычно водой, или в процессе определения содержания крупнозернистых включений.

Минеральные примеси и включения определяют визуально.

Количественное определение содержания крупнозернистых включений (более 0,5мм) в соответствии с требованиями ГОСТ 21216.4-81 производят мокрым способом с помощью сита с диаметром отверстий 0,5 мм.

От усредненной пробы глинистого сырья отбирают навеску массой 0,5 кг глины с ненарушенной текстурой в емкость для замачивания и приливают воду в объеме, превышающим в 3-4 раза объем глинистого сырья. Полученную суспензию перемешивают и оставляют на 1ч. для набухания. Если суспензия глины не распустилась за 1ч, ее оставляют в воде не менее чем на 24ч. Затем суспензию перемешивают деревянной лопаткой и пропускают через сито с сеткой № 0,5. Сито с остатком помещают под струю воды, предварительно отрегулировав ее так, чтобы не было разбрызгивания. Остаток промывают до тех пор, пока вода, прошедшая через сетку, не станет прозрачной. Остаток на сите с сеткой № 0,5 смывают водой из промывалки в чистые, предварительно высушенные и взвешенные чашки, и сушат до постоянной массы в сушильном шкафу или под инфракрасной лампой при температуре 105-110 оС, охлаждают и взвешивают. В высушенном остатке определяют общее количество включений и их вещественный состав. Остаток на сите №0,5 массой более 5% от навески просеивают через набор сит с сетками № 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 и остатки на каждом сите взвешивают. Далее в каждом остатке визуально определяют наличие включений, их вещественный состав и размер зерен.

Кварц, кальцит, гипс определяют по твердости, блеску и спайности.

Пирит, марказит, сидерит и гидроксиды железа определяют по цвету, металлическому блеску и бурому ореолу в природном состоянии или после травления кислотой. Растительные остатки определяют по цвету и внешнему виду.

Карбонаты кальция определяют по выделению углекислого газа при обработке соляной кислотой.

Размер зерен измеряют металлической линейкой длиной 100 мм или градуированным объективом. Допускается определить вещественный состав зерен под бинокулярной лупой или микроскопом.

Обработка результатов

Массовую долю крупнозернистых включений (Х) на каждом сите в процентах вычисляют по формуле 4:

Х= (m1 – m2)  100/ m                                                                                           (4)

где:     m1- масса чашки с сухим остатком, г;

m2 - масса чашки, г;

m – масса исходной навески, г.

Расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 2% при содержании крупнозернистых включений более 10% и 1% при содержании менее 10%. Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает указанное значение, определения повторяют.

По результатам исследований заполняют таблицу 4.

Таблица 4 – Макроскопическое описание глинистого сырья. Определение содержания крупнозернистых включений.

| Наимено-вание сырья | Цвет, оттенок |  | Струк- тура | Текс- тура | Классификация глины по содержанию крупнозернистых включений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По кол-ву включений | По размеру включений | По виду включений |
|  | В сухом сост. | Во влаж-ном сост. |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- По каким данным составляется макроскопическая характеристика глинистого сырья?

- Структура и текстура, разновидности и методы определения?

- На какие три основных типа подразделяется текстура глинистых пород?

- Какие примеси и включения могут содержаться в глинистом сырье?

- Классификация глин по содержанию крупнозернистых включений?

2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА ГЛИН ПО МЕТОДУ Б.И. РУТКОВСКОГО

Цель работы: определение гранулометрического состава глинистого сырья

Измельчение материалов - важная операция в процессе изготовления керамических изделий. Подготовка массы большинства керамических материалов начинается с процесса помола и смешивания исходных сырьевых компонентов. При этом от тонкости помола компонентов, т.е. от дисперсности исходной шихты, зависит скорость и полнота протекания различных реакций, идущих как в твердо-, так и в жидкофазном состоянии в процессе спекания керамики.

В зависимости от степени измельчения минеральных компонентов керамические массы делят на грубозернистые и тонкозернистые. В грубозернистых массах преобладают фракции 0,5 мм и выше, к тонкозернистым - относят такие, в которых значительное количество частиц имеет размеры меньше 0,05-0,1 мм. Массы с высоким содержанием зерен от 0,1 до 0,5 мм в технологии керамики применяют крайне редко. Грубозернистые массы используют в основном в производстве грубой строительной керамики и почти всех огнеупорных изделий, а тонкозернистые - при изготовлении различных изделий бытового и электротехнического фарфора, некоторых отделочных строительных материалов и в производстве технической керамики.

Гранулометрический состав керамических масс оценивают в зависимости от типа зернистости и области применения. Гранулометрический состав грубозернистых порошков обычно характеризуют содержанием отдельных фракций, которые получают при разделении на нескольких контрольных ситах с размерами отверстий от нескольких миллиметров до 0,1 мм. При просеивании более тонких материалов в результате ситового анализа неизбежны значительные ошибки вследствие слипания (агрегации) мелких частиц. Для тонкозернистых масс содержание отдельных фракций определяют различными способами седиментационного анализа, основанного на законе Стокса, а также методами турбидиметрии, нефелометрии, кондуктометрии, световой и электронной микроскопии.

Определение гранулометрического состава глин по методу Б.И. Рутковского

Метод основан на способности глинистых частиц набухать в воде и на различной скорости падения частиц в воде в зависимости от их размера (седиментометрии или скорости осаждения).

Вещественный состав глин представлен собственно глинистой частью (каолинитовым, монтмориллонитом, гидрослюдой и др.) и примесями (кварцем, полевыми шпатами, органическими включениями и др.). При взаимодействии с водой способны набухать только минералы глинистой части. Физический смысл набухания заключается в следующем: кристаллическая решетка глинистых минералов относится к типу слоистых, причем некоторые минералы (типа каолинита) имеют ассиметричное строение пакета, т.е. на одной стороне пакета расположены водородные ионы, на другой – ионы кислорода. Примыкая разными слоями, такие пакеты связываются достаточно прочно друг с другом, поэтому вода очень слабо проникает между слоями монокристалла каолинита, не увеличивая межплоскостные расстояния, и в основном адсорбируется на поверхности слоев.

Другие минералы (типа монтмориллонита) имеют симметричное строение пакета, т.е. на обеих поверхностях его расположены ионы кислорода. В результате между пакетами имеется очень слабая связь и вода, проникая туда, расширяет кристаллическую решетку минерала. Наибольшая величина набухания характерна для монтмориллонитовых глин, наименьшая – для каолинитовых.

Скорость падения или осаждения глинистых и мелких алевролитовых частиц (песчанистых, полевошпатовых и т.д.) зависит от ряда факторов и пропорциональна квадрату их радиуса. По скорости падения можно определить размер частиц.

Наиболее простой зависимостью является формула Стокса (формула 5):

(5)

где v – скорость падения частиц в жидкости, см/с; r – радиус частиц, см; g – ускорение силы тяжести, см/с2; ρч – плотность частиц, г/см3; ρж – плотность жидкости, г/см3; η – вязкость жидкости, пз (10-1 Н·с/м2).

С помощью метода Рутковского можно выделить три основные фракции: глинистую с размером частиц менее 5 мкм (0,005 мм); пылеватую с размером частиц 5-50 мкм (0,005-0,05 мм); песчаную с размером частиц от 50 мкм и более (0,05-2 мм).

Оборудование, приборы и технические средства

- Резиновый пестик

- Сито с диаметром отверстия 2 мм

- Цилиндр

- Стеклянная палочка с резиновым наконечником

- Раствор CaCl2

- Вода

- Стеклянная банка

- Глина, песок

Порядок выполнения работы

2.1 Определение содержания глинистых частиц

- Анализируемое сырье в воздушно-сухом состоянии растирают резиновым пестиком в порошок и просеивают через сито с диаметром отверстия 2 мм.

- Приготовленную пробу всыпают в цилиндр емкостью 100 см3 в таком количестве, чтобы после уплотнения постукиванием 15-16 раз о мягкое основание (ладонь, книгу, тетрадь) в цилиндре получился постоянный объем пробы V0=10 cм3.

- Разрыхляют пробу в цилиндре, после чего доливают 50-60 см3 воды и мешают стеклянной палочкой с резиновым наконечником до тех пор, пока на стенках цилиндра при растирании пробы не исчезнут мазки глины.

- Прибавляют к полученной суспензии 2,5-3 см3 раствора CaCl2 (5,5г. на 100 см3 воды) в качестве коагулятора. Суспензию размешивают, затем добавляют воды до 100 см3 и оставляют на 24-48 ч до полного отстаивания.

- Через указанный промежуток времени определяют объем набухшего грунта V1 и вычисляют полученный прирост объема (см3) на 1 см3 первоначального объема по формуле 6:

(6)

где V0 – первоначальный объем V0=10 см3; V1 – объем набухшего грунта, см3.

Зависимость между объемом анализируемого грунта и величиной набухания выражается эмпирической формулой 7:

X=22,7kV                                                                                                              (7)

где: Х – содержание глинистых частиц, %;

kV – прирост объема на 1 см3 первоначально взятого объема грунта, см3.

2.2 Определение содержания песчаных частиц

- Берут тот же цилиндр, в котором определялось набухание глинистого сырья. Содержимое тщательно размешивают стеклянной палочкой и далее отстаивают в течение 90 с (из расчета, что частицы песка более 0,05 мм проходят 1 см пути за 5 с). По истечении указанного времени суспензию в объеме 70-75 см3 выливают в стеклянную банку, причем необходимо следить за тем, чтобы уже осевшие на дно частицы не поднимались и не оказались слитыми.

- Оставшуюся суспензию снова доливают водой до 100 см3, взмучивают и сливают через 90с то же количество в ту же банку. Отмучивание производят до тех пор, пока жидкость не станет прозрачной. После этого доливают воду до 30 см3, взмучивают и через 30с вновь сливают в цилиндр всю жидкость над осадком песчаной фракции и так далее до полного осветления жидкости.

- По окончании отмучивания цилиндр доливают водой до 100 см3, дают песку отстояться и определяют его объем (см3).

- Принимая, что 1 см3 осевших частиц равен 10% пробы, вычисляют количество песка умножением объема осадка на 10.

Контрольные вопросы

- Объясните сущность процесса измельчения материалов, его назначение

- Опишите особенности классификации керамических масс в зависимости от степени измельчения минеральных компонентов

- Опишите грубозернистые массы, их назначение

- Опишите тонкозернистые массы, их назначение

- Опишите особенности определения гранулометрического состава грубозернистых керамических масс

- Опишите особенности определения гранулометрического состава тонкозернистых керамических масс

- Опишите особенности определения гранулометрического состава глин по методу Б.И. Рутковского

- Опишите особенности определения содержания глинистых частиц по методу Б.И. Рутковского

- Опишите особенности определения содержания песчаных частиц по методу Б.И. Рутковского

3 СИНТЕЗ ЛЕГКОПЛАВКИХ СТЕКОЛ

Цель работы: получение легкоплавких стекол

Применяемые для варки стекла сырьевые материалы должны быть предварительно подготовлены. Сыпучие материалы просеивают, а кусковые вначале измельчают, а затем также просеивают. В случае необходимости сырьевые материалы сушат перед просеиванием или измельчением. Кусковые материалы (мел, доломит, полевой шпат и т.п.) измельчают вначале на щековых дробилках, а затем на бегунах, вальцах или мельницах другого типа.

Подготовленные сырьевые компоненты, взятые согласно составу шихты, тщательно перемеширают. Хорошее смешивание шихты облегчает в дальнейшем варку стекла, дает более однородное стекло высокого качества. При плохом перемешивании шихты стекло будет иметь свили, пузыри, непровар и другие пороки, происхождение которых может быть ошибочно отнесено на счет особенностей состава стекла, шихты и условий варки стекла.

В лабораторных условиях шихту плавят в тиглях, емкость которых зависит от количества стекла, подлежащего варке. Для исследования свойств стекла того или иного состава требуется обычно 1-1,5 кг стекломассы. Для сокращенного исследования стекла достаточно и 0,5 кг стекломассы. В отдельных случаях, например при изготовлении большого количества образцов или стеклянных изделий (пластинки, штабики, колбочки, пробирки и т.п.), может потребоваться 2-3 кг и больше стекломассы.

Стекла простых составов варят в шамотных тиглях. Для варки агрессивных стекол, т.е. стекол, содержащих большое количество соединений бора, фтора, фосфора, свинца, бария и щелочных металлов, используют тигли с высоким содержанием оксида алюминия, например корундовые, которые содержат 96-97% А12О3. Если необходимо полностью исключить влияние примесей, попадающих в стекло вследствие разъедания материала тиглей при варке стекла, то следует применять платиновые тигли. Тигли для лабораторной варки стекла изготовляют емкостью 0,5; 1; 3 л и более.

Силикаты свинца отличаются значительной легкоплавкостью, вследствие чего их синтез можно вести в обычных шамотных тиглях и лабораторных муфельных печах. Поэтому приготовление легкоплавких стекол целесообразно производить на базе силикатов свинца.

Оборудование, приборы и технические средства

- Аналитические весы

- Микроскоп

- Муфельная печь

- Фарфоровый тигель

- Ступка с пестиком

- Термопара

- Сито с сеткой № 0200

- Тигельные щипцы

- Оксид свинца

- Горный хрусталь или чистый кварцевый песок

Порядок выполнения работы

3.1 Получение ортосиликата свинца

В качестве исходных материалов для получения ортосиликата свинца 2PbO·SiO2 служит оксид свинца и горный хрусталь.

Навески оксида свинца и измельченного горного хрусталя, взятые по расчету для получения 20г. 2PbO·SiO2 просеивают через сито с сеткой № 0200 и смешивают вручную. Затем шихту переносят в фарфоровый тигель и помещают в муфельную печь, разогретую до температуры 750 0С. Выдержка длится 30 мин. Температура контролируется термопарой.

По окончании выдержки тигель щипцами вынимают из муфельной печи и вместе с содержимым погружают в воду. Тигель при этом растрескивается, и основная масса шамота отделяется от стекла. Куски шамота, оставшиеся на стекле обмывают водой, просушивают и исследуют под микроскопом.

3.2 Получение метасиликата свинца

В качестве исходных материалов для синтеза метасиликата свинца PbO·SiO2 служат оксид свинца и горный хрусталь. Синтез проводится так же, как и в работе при получении ортосиликата свинца. Температура обработки шихты в муфеле – 770 0С.

Контрольные вопросы

- Перечислите сырьевые материалы для приготовление стекол

- Какие разновидностей стекол вы знаете?

- Что такое стеклообразное состояние?

- В каких печах осуществляется варка стекол?

4 ПОЛУЧЕНИЕ ПЕНОСТЕКЛА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕГО СВОЙСТВ

Цель работы

1. Получение пеностекла с различным количеством газообразователя

2. Определение свойств полученного пеностекла

Пеностекло - пористый тепло- и звукоизоляционный материал с истинной пористостью до 85-95%.  В зависимости от назначения пеностекло может быть с замкнутыми или сообщающимися порами. Для теплоизоляции применяют пеностекло с замкнутыми порами, для звукоизоляции – с сообщающимися.

Производят пеностекло порошковым методом, т.е. спеканием смеси стекольного порошка с добавками, способствующими образованию газовой фазы при нагревании. Данные добавки называются газообразователями.

Характер пенообразователя или газообразователя является чрезвычайно важным, поэтому при его выборе необходимо руководствоваться  следующими соображениями:

- Пенообразователь газовой фазы не должен выделять газ при температуре ниже размягчения стекла и образования жидких поверхностных слоев. Преждевременное выделение газовой фазы до слипания крупинок стекла исключает возможность вспенивания массы.

- Парциальное давление газовой фазы должно нарастать постепенно и по возможности в широком температурном интервале, который должен совпадать с температурным интервалом, обеспечивающим рабочую вязкость стекла или близким к нему.

В противном случае газовая фаза может либо разорвать пленки, образующие поры, либо может оказаться недостаточно упругой, чтобы вспенить вязкую стекломассу.

Подбирая состав стекла и газообразователей, способы их подготовки, получают материалы со строго заданными свойствами: малой средней плотностью, с равномерно распределенными мелкими порами, малым коэффициентом теплопроводности и др. Для получения пеностекла применяют бой оконного, тарного и других стекол, а также специально сваренные стекла.

Пеностекло влагонепроницаемо, обладает высокой механической прочностью, не горюче и удовлетворяет высоким санитарно-гигиеническим требованиям, не гниет и не плесневеет. Высокая механическая прочность пеностекла облегчает его монтаж, а влагонепроницаемость обеспечивает постоянство значений теплопроводности.

Одним из основных свойств пеностекла, определяющих их теплопроводность и механическую прочность, является средняя плотность, которая зависит от дисперсности стекольного порошка и газообразователя, от температуры и продолжительности вспенивания, от вида и количества введенного в шихту газообразователя.

Средняя плотность различных видов пеностекла колеблется от 160180 до 200300 кг/м3.

Механические свойства пеностекла, зависят от его средней плотности и диаметра пор и составляют для мелкопористого пеностекла со средней плотностью 180-200 кг/м3:

- сопротивление сжатию          0,88 Па;

- сопротивление изгибу           0,59 –0,69 Па;

- сопротивление растяжению   0,44 – 0,49 Па;

Теплопроводность пеностекла определяется соотношением твердой и газообразной фазы. Чем больше содержание газообразной фазы, т.е. чем больше пористость пеностекла, тем меньше теплопроводность. Это связано с тем, что теплопроводность газов весьма мала. Так, например, теплопроводность воздуха почти в 30 раз меньше теплопроводности стекла.

Коэффициент теплопроводности пеностекла со средней плотностью 160180 кг/см3 при 20 оС равен 0,070,08 Вт/(МоС), при  180 оС – 0,23 Вт/(МоС), и при 400 оС - 0,11 Вт/(МоС).

Водопоглощение теплоизоляционного пеностекла равно З5%, а звукоизоляционного - б575 % по объему.

Коэффициент звукопоглощения акустического пеностекла при частоте 200400 Гц, составляет 0,40,5.

Морозостойкость высокая, так, например насыщенные водой образцы пеностекла без существенного изменения прочности выдерживают до 50 циклов попеременного замораживания при минус 30 оС и оттаивания при  20оС.

В производственных условиях пеностекло получают из специально сваренной стекломассы без осветления. Пеностекольная шихта готовится путем совместного помола и смешивания предварительно дозированного стекла и газообразователя.

Для проведения вспенивания пеностекольную шихту засыпают в формы из легированной стали, которую накрывают крышкой. После засыпки поверхность шихты разравнивают или уплотняют путем вибрации. Перед засыпкой пеностекольной шихты внутреннюю поверхность формы покрывают меловой или каолиновой пастой.

Вспенивание, отжиг и охлаждение пеностекла можно производить одностадийным и двух стадийным способами. Наиболее распространен двухстадийный. При двухстадийном способе пеностекольная шихта нагревается до температуры вспенивания, затем форму с пеностеклом резко охлаждают. Полученные пеностекольные блоки извлекают из форм и помещают в печь отжига. Отжиг и охлаждение пеностекольных блоков до 30оС весьма длительный процесс.

Блоки пеностекла после отжига поступают на обработку для придания им прямоугольной формы путем спиливания неровностей и шлифования поверхностей. Блоки выпускается размерами 475×475×100120 мм, 200×125×80 100 мм и др.

Пеностекло применяется в качестве теплоизоляционных материалов в промышленном и гражданском строительстве. Пеностеклом изолируют полы, потолки, между этажные бетонные перекрытия. Крошку пеностекла могут применять для теплоизоляции кровли зданий. Блоки пеностекла могут применять для изоляции холодильных камер и других емкостей и хранилищ. Достаточная прочность блоков пеностекла позволяет в отличие от других изоляционных материалов производить теплоизоляционную кладку стен без применения металлической сетки. Пеностекло в качестве тепловой изоляции можно применять от температур глубокого холода до 450 оС.

Оборудование, приборы и технические средства

- Весы технические

- Разновесы технические миллиграмовые

- Печь муфельная

- Термопары (хромельалюмелевые или платиновые)

- Огнеупорные тигли - 2-3 шт.

- Эксикаторы

- Ступки фарфоровые

- Стандартный набор сит

- Мерные цилиндры

Порядок выполнения работы

Работа выполняется подгруппой студентов из 2-3 человек.

Для получения теплоизоляционного пеностекла со средней плотностью 160180 кг/м3 применяют порошки оконного или тарного стекла с удельной поверхностью около 6000 см2/г. В качестве газообразователя с такой же тонкостью помола используют: известняк, кокс, антрацит, сажу.

Стекольный бой и газообразователь размалывают в фарфоровой ступке в тонкий порошок до полного прохождения через сито № 012 - 2500 отв/см2. Затем к трем порциям стекольного порошка добавляется в различном количестве газообразователь (вид газообразователя, а также его дозировки устанавливается по измерению средней плотности пеностекла или рекомендуется преподавателем) и, кроме того, некоторое количество красителя (порошок оксидов Fe, Cr, Cо и т.д.) для окрашивания образцов стекла с целью их маркировки. Смеси тщательно перемешивают. Следует обратить внимание на необходимость весьма тщательной гомогенизации шихты, так как только в этом случае обеспечивается получение качественного равномерного пористого материала.

Приготовленную шихту в количестве 2025 гр засыпают в огнеупорный тигель (не более чем на половину его высоты). Тигель предварительно смазывают каолиновой пастой и подсушивают. Затем помещают в печь для спекания. Спекание пеностекольной шихты производят при температуре 700900 оС. Нагрев длится около 60 минут и вспенивание в течение 2030 мин. По окончании процесса спекания тигель с пеностеклом резко охлаждают путем извлечения из печи, и охлаждают до комнатной температуры на воздухе.

После охлаждения стекло извлекают из тигля осматривают, взвешивают и определяют  плотность.

Средняя плотность – отношение веса сухого образца к занимаемому объему, включая поры,  выражается в кг/см3.

Объем определяется методом, основанным на вытеснении образцом жидкости.

Испытуемый образец взвешивается на аналитических весах с точностью до 0,01 гр. (р1), затем поверхность образца покрывается парафиновой пленкой, затем образец снова взвешивается (р2). Далее образец с парафиновой пленкой погружается в воду, налитую в мерный цилиндр и по количеству вытесненной воды определяется его объем (Vо).

Результаты записываются в таблицу 5.

Обработка результатов

Плотность определяется по формуле 8:

о = р1/ Vо                                                                                                              (8)

где: р1 – масса образца пеностекла, в кг;

Vо – объем образца пеностекла, в м3.

Среднюю плотность принимают как среднее арифметическое трех определений.

Строятся графики зависимости: на оси абсцисс – процентное содержание газообразователя (или тонкость помола стекольного порошка с газообразователем), а на оси ординат – средняя плотность образцов.

Таблица 5 – Определение средней плотности пеностекла

| Состав пеностекла % |  | масса образца, кг | масса образца с парафи-ном, кг | масса парафина кг | Плотность парафина, кг/м3 | Объем пара-фина, м3 | Объем вытесненной воды, м3 | Объем образца без пара-фина, м3 | Средняя плот-ность пеностекла, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стекло | газообра-зователь |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | р1 | р2 | р3=р2 -р1 | п=0,92 г/см3 | Vп= р3/п | Vв | Vо=Vв-Vп | о=р1/ Vо |

Контрольные вопросы

- Что называется пеностеклом, где применяются пеностекла?

- Что может служить в качестве пенообразователя?

- Расскажите методику получения пеностекол?

- При каких температурах получают пеностекла?

- Какие свойства присущи пеностеклам?

5 Определение пластичности глинистого сырья

Цель работы: качественное определение пластичности глинистого сырья

Пластичностью глин называется способность глиняного теста под давлением изменять форму (деформироваться) без образования трещин и разрывов и сохранять эту форму после снятия нагрузки. Пластичные свойства глин характеризуются для одной и той же глины в зависимости от содержания в ней воды. Переход глины от одной консистенции к другой совершается при определенных значениях влажности, которые получили название пределов пластичности:

- Влажность (% по массе), при которой глина переходит из пластичного состояния в текучее, называется верхним пределом пластичности, или  нижней границей текучести (W1).

- Влажность (% по массе), при которой глина не пристает к рукам и металлу, называется нормальной рабочей консистенцией или пределом липкости (прилипания)

- Влажность (% по массе), при которой глина переходит из пластичного состояния в хрупкое (не раскатывается в нити), называется нижним пределом пластичности, или границей раскатывания (W2).

Разность между верхним и нижним пределами пластичности является характеристикой пластичности глин и называется числом пластичности (формула 9),

П= W1- W2                                                                                                           (9)

где: W1  - влажность глины (массы) при нижней границе текучести, %;

W2 -  влажность глины (массы) на границе раскатывания, %.

В зависимости от пластичности глинистое сырье по классификации ГОСТ 9169-75 делится на пять групп (таблица 6).

Таблица 6 - Классификация глин по числу пластичности (ГОСТ 9169-75)

| Наименование группы глинистого сырья | Число пластичности |
| --- | --- |
| Высокопластичные | Свыше 25 |
| Среднепластичные | Свыше 15 до 25 |
| Умереннопластичные | Свыше 7 до 15 |
| Малопластичные | Свыше 3 до 7 |
| Непластичные | Не дают пластичного теста |

Определение пластичности глинистого сырья производят двумя методами:

- Определение верхнего предела пластичности на приборе Васильева и нижнего предела пластичности – по границе раскатывания (ГОСТ 21216.1-81).

- Определение верхнего предела пластичности при помощи балансирного конуса и нижнего предела пластичности по величине максимальной молекулярной влагоемкости (по методу А.Ф.Лебедева).

5.1 Определение верхнего предела пластичности на приборе Васильева и нижнего предела пластичности – по границе раскатывания (ГОСТ 21216.1-81)

Оборудование, приборы и технические средства

            - Весы лабораторные

            - Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 105-110 оС или лампа инфракрасного излучения мощностью 500 Вт с внутренним зеркальным рефлектором.

            - Эксикатор

            - Сито с сеткой №05

            - Чашка фарфоровая

            - Ступка фарфоровая с пестиком

            - Тигли фарфоровые

            - Стаканчики или бюксы для взвешивания

            - Шпатель с наконечником

            - Прибор конструкции Васильева

Порядок выполнения работы

Метод основан на определении разности влажностей глинистой массы, соответствующих нижней границе текучести и границе раскатывания.

Прибор А.М. Васильева (рисунок 1) представляет собой станину 1 с опорной плитой 2, в верхней части станины свободно перемещается стержень 3 с закрепленным на нем диском 4, на который устанавливают фарфоровую чашку 5 диаметром 95 мм, массой 58 – 60 г. В нижней части стержня закреплен упор. Стержень на нужной высоте закрепляется винтом 6.

5.1.1 Определение нижней границы текучести

Берут 60 г высушенной до воздушно-сухого состояния глины, измельченной в фарфоровой ступке и просеянной через сито диаметром отверстия 0,5 мм, помещают в чашку, куда при непрерывном перемешивании добавляют дистиллированную воду до образования однородного теста (более жидкого, чем в нормальном рабочем состоянии).

Рисунок 1. Прибор А.М. Васильева

Тесто равномерно распределяют по дну чашки слоем толщиной 10 мм и шпателем разрезают на равные части так, чтобы зазор между ними имел в верхней части ширину 2,5…3 мм, а по дну чашки – 1 мм (рисунок 2).

а

б

а - в первоначальный  момент, б - после испытания

Рисунок 2. Распределение глиняного теста в чашке

Чашку устанавливают на диске, а стержень закрепляют винтом в таком положении, чтобы он находился на расстоянии 75 мм от опорной плиты прибора. После этого стержню с чашкой  дают свободно падать, и ударяться об опорную плиту. Масса в чашке встряхивается, при этом зазор между двумя ее частями уменьшается. Встряхивание производят трижды. Предел текучести считается достигнутым, если обе половины массы после третьего удара на дне чашки соединяются на протяжении 10…15 мм. Если после третьего встряхивания части массы на дне чашки не соединяются, следует добавить воды (0,5..1 см3) , тщательно перемешивать всю массу и провести повторное определение нижней границы текучести. Если части массы соединяются после первого или второго встряхивания, влажность массы выше предела текучести и к массе следует прибавить 0,5...1 г воздушно-сухой просеянной глины, тщательно перемешать и повторить опыт.

Определение производят до тех пор, пока  не будет достигнута требуемая консистенция массы.

После окончания испытания отбирают навеску массой 25г, помещают в предварительно высушенный до постоянной массы и взвешенный стаканчик с открытой крышкой и высушивают в сушильном шкафу при температуре 105-110оС. Затем стаканчик вынимают, закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Высушивание повторяют до достижения постоянной массы. Полученное значение влаги, выраженное в процентах, определяет нижнюю границу текучести.

5.1.2 Определение границы раскатывания

Оставшуюся после определения нижней границы текучести массу, переносят на плоское стекло, линолеум или глянцевый лист бумаги и вручную раскатывают в жгуты диаметром около 3 мм. Если при этой толщине жгут сохраняет вязкость и пластичность, его собирают в комок, добавляют глину, тщательно перемешивают, проминают и вновь раскатывают до указанного диаметра. Высокопластичные массы предварительно раскатывают на гипсовой пластине до потери вязкопластичных свойств. Раскатывание ведут, слегка нажимая на жгут, не допуская простого его катания по пластинке. Раскатывание ведут до тех пор, пока жгут диаметром около 3 мм начнет делиться поперечными трещинами на кусочки длиной 3…10 мм. Образовавшиеся при этом комочки глины (не менее 10г) собирают в предварительно высушенный до постоянной массы и взвешенный стаканчик или бюкс и определяют процентное содержание влаги по вышеприведенной методике (по формуле 10). Полученное значение  влаги (в %) определяет границу раскатывания.

Обработка результатов

Содержание влаги (W) в процентах вычисляют по формулам 10-12:

Для верхнего предела пластичности, или  нижней границей текучести:

W1  = (m1-m2) 100/ m2                                                                                       (10)

где:  m1      -  масса влажной пробы;

m2 – масса пробы, высушенной при температуре 105…110 оС, г.

Для нижнего предела пластичности, или границы раскатывания:

W2  = (m3-m4) 100/ m4                                                                                      (11)

где: m3- масса влажной пробы, г,

m4 – масса пробы, высушенной при температуре 105…110 оС, г.

Число к пластичности (П) в процентах выражается разностью между верхним и нижним пределами и вычисляется по формуле:

П = W1 - W2                                                                                                      (12)

Допустимое расхождение между результатами двух параллельных определений числа пластичности не должно превышать величины, указанные в таблице 7

Таблица 7 – Допустимые значения

| Число пластичности, в % | Допускаемое расхождение, в % |
| --- | --- |
| до 15 | 2 |
| свыше 15 до 25 | 3 |
| свыше 25 | 4 |

Если расхождение между результатами параллельных определений превышает указанное значение, определение повторяют. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое значение результатов двух параллельных определений.

Все результаты записываются по форме в таблице 8.

Таблица  8 – Результаты определения пластичности глин

| Наимено- вание сырья | Номер бюкса | Масса , г |  |  |  |  | Влажность, % |  | Число пластичности П= W1 - W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сухого бюкса | Бюкса с навесом |  | навески |  | W1 | W2 |  |
|  |  |  | влажной | сухой | влажной | сухой |  |  |  |
| Верхний предел пластичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижний предел пластичности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2 Определение верхнего предела пластичности при помощи балансирного конуса (ГОСТ 5183-77) и определение нижнего предела пластичности по методу А.Ф.Лебедева

Оборудование, приборы и технические средства

- Конус

- Коромысло с балансирными шариками

- Форма с глиняным тестом

- Подставка

- Шпатель

- Весы

- Бюкс для навески глиняного теста

- Сушильный шкаф

- Чашка фарфоровая

- Металлическая форма-шаблон

            - Набор плотных фильтров (синяя лента)

            - Гидравлический пресс

Порядок выполнения работы

5.2.1 Определение верхнего предела пластичности

Прибор (рисунок 3) состоит из небольшого металлического конуса 1 с углом 30о общей высотой 25мм. Поверхность конуса отшлифована и зеркально отполирована. На расстоянии 10мм от острия на конусе нанесена (врезана) тонкая круговая метка 2. Для того чтобы конус погружался строго вертикально, он имеет коромысло 3 с балансирным приспособлением.

Рисунок 3. Прибор для определения верхнего предела пластичности

Для определения верхнего предела пластичности из испытуемой глины готовят тесто  с несколько большей влажностью, чем нормальная формовочная влажность. Тесто накладывают в круглую цилиндрическую форму 4 диаметром 4см и высотой не менее 2см. поверхность массы заглаживают шпателем вровень с краями. После этого форму устанавливают на подставку 5. Конус, предварительно слегка смазанный вазелином, подносят к поверхности теста, и он под влиянием собственной массы погружается в него. Если конус погрузится в течение 5 сек на глубину менее 10 мм, что видно по метке, то консистенция глиняного теста не достигла искомой величины. В этом случае к массе добавляют немного воды, тщательно перемешивают и опыт снова повторяют. Когда консистенция массы достигла искомой границы, обычным путем определяют влажность W1 (%), соответствующую пределу текучести данной глины.

5.2.2 Определение нижнего предела пластичности

Определение нижнего предела пластичности по значению максимальной молекулярной влагоемкости (метод А.Ф.Лебедева) основано на свойстве связанной воды прочно удерживаться на поверхности частиц даже при давлениях, развиваемых мощной центрифугой. Такая вода называется молекулярной. Максимальная молекулярная влагоемкость отражает свойства связанной воды, является достаточно постоянной характеристикой глин и не зависит от их агрегированности.

Для определения максимальной молекулярной влагоемкости берут оставшуюся глиняную массу после определения верхнего предела пластичности методом балансирного конуса. Форма для определения молекулярной влагоемкости представляет собой металлическую пластинку – шаблон толщиной 2 мм с отверстием в центре диаметром 50 мм. Форму укладывают на кусочек ткани. Отверстие шаблона наполняют глиняной массой, избыток которой, выступающий из отверстия шаблона, удаляют ножом или шпателем. После этого снимают шаблон, а образец покрывают вторым кусочком ткани и помещают между листами фильтровальной бумаги диаметром 9 см (по 20 листов сверху и снизу). В таком виде образец устанавливают под гидравлический пресс и подвергают сжатию от 6,5 - 7 МПа. Можно одновременно испытывать несколько образцов, положив между ними металлические прокладки.

Требуемое показание на манометре М при сжатии (формула 13)

М= R сж /Аобр / А пор                                                                                           (13)

где: R сж - заданное давление, равное 6,5 или 7 МПа,

Аобр - площадь образца, см² (Аобр= 19,63 см²),

А пор  - площадь поршня пресса, см² .

Образец на прессе выдерживают под давлением в течение 10 мин. При этом необходимо следить, чтобы давление на манометре пресса в процессе уплотнения оставалось постоянным. По окончании испытания проверяют качество отжатой лепешки. Ломкость (хрупкость) лепешки указывает на завершение процесса водоотдачи. Мягкость лепешки, напротив говорит о незаконченной водоотдаче. В этом случае испытание повторяют вновь, причем увеличивают длительность пребывания образца под давлением до 30 мин и более, пока не наступит полная водоотдача. После этого определяют влажность W2 (%) стандартным методом. Число пластичности вычисляют по формуле (9) и результаты записывают по форме таблицы 8.  По полученным данным берут значение числа пластичности как среднее из двух определений. В зависимости от величины числа пластичности глины классифицируются на группы.

Экспериментально установлена близость максимальной молекулярной влагоемкости и числа пластичности. Это дает возможность во всех сомнительных случаях осуществлять контроль числа пластичности по величине максимальной молекулярной влагоемкости. Кроме того, по величине максимальной молекулярной влагоемкости в результате ряда экспериментальных работ проведена самостоятельная классификация глинистого сырья (таблица 9).

Таблица 9 - Классификация глинистого сырья по молекулярной влагоемкости

| Наименование разновидностей глинистого материала | Максимальная молекулярная влагоемкость, в % по массе |
| --- | --- |
| Легкая супесь | 9 |
| Средняя супесь | 10-11 |
| Тяжелая супесь | 12-13 |
| Переходный вид от супесей к суглинкам (суглино-супесь) | 14 |
| Легкий суглинок | 15-16 |
| Средний суглинок | 17-19 |
| Тяжелый суглинок | 20-23 |
| Переходный вид от суглинков к глинам (опесчаненные глины) | 24 |
| Легкая глина | 25-28 |
| Средняя глина | 29-30 |
| Тяжелая глина | 31-33 |
| Жирная глина | 34-35 |

Обработка результатов

Содержание влаги (W) в процентах вычисляют по формулам 14-16:

Для верхнего предела пластичности, или  нижней границей текучести:

W1  = (m1-m2) 100/ m2                                                                                       (14)

где:  m1 - масса влажной пробы, г;

m2 – масса пробы, высушенной при температуре 105…110 оС, г.

Для нижнего предела пластичности по значению максимальной молекулярной влагоемкости :

W2  = (m3-m4) 100/ m4                                                                                      (15)

где: m3- масса влажной пробы, г,

m4 – масса пробы, высушенной при температуре 105…110 оС, г.

Число к пластичности (П) в процентах выражается разностью между верхним и нижним пределами и вычисляется по формуле:

П = W1 - W2                                                                                                      (16)

Допустимое расхождение между результатами двух параллельных определений числа пластичности не должно превышать величины, указанные в таблице 9.

Контрольные вопросы

      - Что означает понятие «пластичность глин», каким образом определяют число пластичности?

      - Какие методы определения пластичности знаете?

      - Классификация глин по пластичности.

      - Какие состояния принимает глина в зависимости от количества воды?

      - Как объясняется механизм превращения глины в пластичное тесто?

6 Определение ВОЗДУШНОЙ, ОГНЕВОЙ И ОБЩЕЙ УСАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Цель работы: качественное определение воздушной, огневой и общей усадки керамических изделий.

Глиняное тесто представляет собой систему, состоящую из разбухших глинообразующих минералов, покрытых водными оболочками, увлажненных зерен неглинистых минералов, воды, заполняющей промежутки между ними, и некоторого количества газовоздушных включений различной, довольно мелкой величины.

При высушивании сначала удаляется свободная ни с чем не связанная вода с поверхности теста. На ее место по капиллярам поступает такая же вода из внутренних слоев. Вследствие этого количество свободной воды, заполняющей пространство между глинистыми частицами, уменьшается, расклинивающее действие ее прекращается, глинистые частицы сближаются между собой, тесто уменьшается в размерах и дает усадку, называемую воздушной усадкой.

Воздушной усадкой называют уменьшение размеров глиняных образцов, изготовленных из однородного теста нормальной рабочей консистенции, в результате высушивания их до постоянной массы. Воздушная усадка может быть линейной и объемной.

Знание воздушной усадки керамических масс позволяет оценивать поведение их в процессах сушки с точки зрения появления трещин,  коробления и других дефектов. Определение усадки необходимо также для установления размеров свежесформованного сырца, после сушки которого получается готовое изделие заданного размера.

Воздушную линейную относительную усадку количественно выражают изменением размеров керамического образца в процентах от его начальной длины (формула 17):

, %                                                                                         (17)

где:   L0   - длина свежеотформованного образца;

L1  - длина образца после сушки.

Для глинистых материалов значение воздушной усадки обычно равно 6-10 %. Отощение глин песком, шамотом и т.д. понижает душную усадку. Усадочные явления в глинах зависят от их состава и свойств. Монтмориллонитовые глины, например, имеют большую усадку, чем каолинитовые. Высоко и среднепластичные глины имеют линейную усадку более 10 %, умереннопластичные – от 6 до 10 %, мало и непластичные – менее 6 %. Условия сушки также могут оказывать влияние на величину усадки. Так, при медленной сушке в естественных условиях изменение размеров образцов будет больше, чем при искусственной сушке со сравнительно быстрым подъемом температуры.

Наиболее интенсивно усадка при высушивании глиняного теста проявляется в начальный период сушки. По мере высушивания теста значение воздушной усадки падает и усадка прекращается задолго до полного высушивания теста. Удаление остаточной влаги, продолжающееся во время сушки теста, после практического прекращения воздушной усадки сопровождается образованием газовоздушных  включений и пор между глинистыми частичками.

В том интервале, где происходят усадочные явления, длина образца линейно зависит от его влажности. Следовательно, величина сушки для одной и той же глины будет определяться начальной влажностью образца. Поэтому для получения сравнимых результатов при определении воздушной усадки чрезвычайно важно, чтобы исходная влажность образцов была одинаковой и соответствовала нормальной формовочной. Если это требование не всегда выполнимо, то усадочные свойства массы можно характеризовать коэффициентом усадки К ус. Этот коэффициент представляет собой тангенс угла наклона прямой линии, выражающей зависимость длины образца от его влажности  и может быть вычислен по формуле 18:

(18)

где:  L0, w 0 – соответственно длина и влажность свежеотформованного образца;

Lk,,wk – то же, образца в момент прекращения в нем усадочных явлений.

Во время обжига сухих глин и керамических масс происходят более глубокие превращения: теряются остатки влаги, удаляется химически связанная вода, глинообразующие минералы разлагаются, продукты разложения их реагируют между собой и с неглинистыми минералами, образуя, легкоплавкие эвтектики, которые смачивают твердые частички, частично растворяются и склеивают их между собой. Масса становится плотнее и, достигнув максимальной плотности, по охлаждении превращается в камнеподобное вещество. Эти процессы сопровождаются некоторым сокращением размеров обжигаемой глины, называемыми огневой усадкой.

Под огневой усадкой глин или керамической массы понимается то изменение линейных размеров, которое претерпевает сухой черепок под влиянием физико-химических процессов, сопровождающих обжиг. Общая усадка представляет сумму усадок воздушной и огневой.

Так как огневая усадка зависит не только от минерального и химического состава глинообразующих веществ, количественного соотношения их и неглинистой составляющей, но и от температуры обжига, то огневую усадку принято определять при различных температурах: огнеупорные глины испытывают при 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1350 и 1410оС; тугоплавкие – при 900, 1000, 1100, 1150, 1200 и 1250оС; легкоплавкие – при 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100 и 1150оС. Средняя огневая усадка для тощих глин составляет 1 – 2%, а для жирных до 4% (иногда больше).

Оборудование, приборы и технические средства

- Шкаф сушильный с терморегулятором

- Деревянный молоток или лабораторная валковая дробилка

- Сито № 1

- Чаша для замешивания глиняного теста

- Мерный сосуд для воды

- Стеклянная палочка

- Эксикатор (холщовая ткань или полиэтилен)

- Плита со скалкой

- Металлическая форма размером 50 × 50 мм

- Лист тонкой бумаги

- Лист стекла, пластмассы или фанеры с равной поверхностью

- Штангенциркуль

- Стеклянный колпак

- Печь лабораторная

- Термопары или керамические пироскопы

- Штангенциркуль

Порядок выполнения работы

При определении технологических свойств (формовочных, сушильных, огневых) глин и каолинов необходимо, чтобы их пробы были подготовлены в виде пластичной массы. Для этого сначала материал высушивают до воздушно-сухого состояния, измельчают деревянным молотком или на лабораторных валках, просеивают через сито №1 (размер отверстий 1 мм), а затем увлажняют (замачивают) дистиллированной водой. Замачивают глинистые материалы в основном двумя способами: шликерным и пластичным. Если массу готовят пластическим способом, то измельченную глину замачивают таким количеством воды, которое соответствует ее содержанию в массе нормальной консистенции. Нужное количество воды определяется на предварительной пробе (около 100 г), к которой при непрерывном перемешивании добавляют воду небольшими порциями – в начале по 4 - 5 мл, а затем – по 1-2 мл. Замачивают глину необходимым количеством воды в 2-3 приема с промежутками в 20-30 мин. Для более равномерного распределения воды, проводят ускорение насыщения  глиняной массы: с последней проделывают стеклянной палочкой во всю глубину слоя большое количество отверстий. После пропитывания водой (набухания) массу проминают руками до исчезновения комочков глины.

Приготовленную массу следует тщательно промять и «перебить» для удаления пузырьков воздуха. Проминают массу вручную, последовательно от центра к краям. Дефекты обработки массы, обусловленные неравномерным промином, могут быть обнаружены по образованию на срезе видимых трещин. Приготовленную пластичную массу оформляют в виде параллелепипеда или куба и помещают в эксикатор или другой достаточно герметичный сосуд, иногда глину хранят во влажной холщовой ткани, периодически (по мере высыхания) смачивая ее или в полиэтилене.

Перед формованием образцов массу раскатывают скалкой на твердой гладкой плите (лучше мраморной) со специально подложенной умеренно-влажной тканью, легким нажимом руки несколько раз, меняя направление раскатывания на 90°. Окончательная толщина пласта регулируется высотой реек, подкладываемых под скалку.

Воздушную усадку глинистых масс обычно определяют в соответствии с методикой, изложенной в ГОСТ 19609.20-79. Из пласта глиняной массы в нормальном рабочем состоянии, раскатанного металлической или деревянной скалкой толщины до 8 мм, вырезают металлической формочкой, смазанной минеральным маслом, плитки размером 50 × 50мм. Образцы незамедлительно раскладывают на покрытый тонкой бумагой лист из стекла, пластмассы или на другой ровной поверхности. На свежесформованные плитки наносят лабораторный порядковый номер (1,1,1; 2,2,2; 3,3,3) и острыми концами штангенциркуля  ставят метки (расстояние между метками должно составлять 50 мм), располагаемые по диагоналям, как показано на рисунке 4. Глубина вдавливания концов штангенциркуля 2-3 мм.

а  =  5см

Рисунок 4. Расположение меток на образце для определения усадки

После этого образцы подсушивают под стеклянным колпаком в течение 3-4 ч, а затем на воздухе в течение 24 ч. По мере высыхания плитки периодически осторожно переворачивают, не допуская их деформации. После высушивания образцов на воздухе их досушивают в сушильном шкафу при 105-110 °С не менее 1 ч. На высушенных образцах измеряют штангенциркулем расстояние между каждой парой меток. Штангенциркуль должен обеспечивать замер расстояния с погрешностью не более 0,05 мм. Расчет  ведут  по формуле 6.3. Полученные  результаты записывают в таблицу 10.

Образцы из высоко пластичных, чувствительных к сушке глин могут деформироваться в процессе сушки, усадка в разных направлениях образца может оказаться неодинаковой. Поэтому при подсчете средней величины воздушной усадки результаты измерений сильно деформированных образцов следует отбрасывать. За истинный показатель воздушной усадки принимают среднее арифметическое испытаний не менее 3 параллельных образцов. Допустимое расхождение между результатами параллельных определений не должно превышать 0,3%. Окончательное значение величины усадки обычно округляют до 0,1%.

Таблица 10 – Определение воздушной (линейной) усадки

| № образца | Расстояние (среднее) между метками после: |  | Усадка воздушная, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | формования, мм | сушки, мм |  |

Для определения огневой усадки используются плитки, на которых определяли воздушную усадку. Это удобно потому, что на плитки уже нанесены усадочные метки, а также потому, что образцы уже высушены. Это значительно сокращает время определения. Обжигают плитки обычно в лабораторных печах, при отсутствии их плитки можно обжечь и в производственных печах. Обжиг должен производится в воздушной или нейтральной до слабо окисленной атмосфере.

Для определения огневой усадки при каждой определенной температуре используют 3 – 4 сухих плитки. Рядом с обжигаемыми образцами на одном с ними уровне устанавливают рабочий конец термопары или керамические пироскопы (для контроля температуры обжига). Скорость подъема температуры при обжиге в электрических печах в среднем должна составлять 100о/час. Для кирпичных и черепичных глин рекомендуется такой режим обжига:

от комнатной температуры до 150оС …....60 мин

от 150 до 500оС …………………………….30 мин.

от 500 до 650оС …………………………….45 мин.

от 650 до 1000оС ………………………..….75 мин.

Заканчивается обжиг выдержкой в течение 60 мин при конечной температуре. Остывают образцы в закрытой печи в течение нескольких часов, затем их вынимают из печи, осматривают (дефектные образцы не учитывают), и штангенциркулем с точностью до 0,1мм измеряют расстояние между усадочными метками.

Обработка результатов

Усадку каждого образца (Х) в процентах вычисляют по формуле 19:

, %                                                                                              (19)

где: ℓо – расстояние между метками на сырых образцах, мм (обычно 50);

ℓ1 – среднее арифметическое результатов двух измерений расстояний между метками после высушивания, мм.

Величина воздушной усадки исследуемой массы рассчитывается как средняя арифметическая из результатов, полученных для всех плиток данной массы.

1. Величина огневой усадки рассчитывается по формуле 20:

Lогн =( l1 – l2)·100/ l1                                                                                           (20)

где:  l1– расстояние между метками сухого образца в мм;

l2 – расстояние между метками обожженного образца в мм;

- Полную усадку определяют по формуле 21:

Lполн =(lо – l2)·100/ lо                                                                                          (21)

где : lо – расстояние между метками свежеотформованного образца в мм;

l2 – расстояние между метками обожженного образца в мм;

Если плитка обожжена правильно и не деформирована, то оба замера по каждой плитке должны совпасть.

Зависимость между этими тремя величинами выражается формулой 22:

Lогн = Lполн – Lв                                                                                                   (22)

где : Lогн - огневая усадка,  в%;

Lполн - общая усадка, в %;

Lв – воздушная усадка

Огневая усадка в случае необходимости вычисляются как разность между общей и воздушной усадкой.

Результат определения записывают в таблицу 11.

По полученным средним данным можно построить график зависимости усадки от температуры обжига, откладывающая по оси абсцисс температуру, а по оси ординат - усадку в процентах.

Таблица 11 - Форма записи результатов определения

| Название глины или массы | № плитки | t – ра обжига в оС | Расстояние между метками, в мм |  |  | Усадка, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начальное, l0 | после сушки, l1 | после обжига, l2 | при сушке | при обжиге | полная |

Контрольные вопросы

- Что называют воздушной усадкой, и для чего ее определяют?

- От чего зависит величина воздушной усадки?

- Каким образом готовят массу для формования?

- Каким образом определяется воздушная линейная усадка керамических образцов?

- Что называют огневой усадкой,  и для чего ее определяют?

- Что называют полной усадкой?

- Что происходит во время обжига глин и керамических масс?

- Чем сопровождается процесс обжига?

- От чего зависит огневая усадка глин?

- Чем отличается огневая усадка от воздушной и полная от огневой?

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ НАСЫПНОЙ МАССЫ ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ

Цель работы: определение объемной насыпной массы пористых заполнителей

Некоторые глины при обжиге вспучиваются. Это явление использовано для получения из глин пористого материала - керамзита.

Керамзит получают главным образом в виде керамзитового гравия. Зерна его имеют округлую форму. Структура пористая, ячеистая. На поверхности его часто имеется более плотная корочка. Цвет керамзитового гравия обычно темно-бурый, в изломе - почти черный.

Вспучивание глины при обжиге связано с двумя процессами: газовыделением и переходом глины в пиропластическое состояние.

Источниками газовыделения являются реакции восстановления оксидов железа при их взаимодействии с органическими примесями, окисления этих примесей, дегидратации гидрослюд и других водосодержащих глинистых минералов, диссоциации карбонатов и т.д. В пиропластическое состояние глины переходят, когда при высокой температуре в них образуется жидкая фаза (расплав), в результате чего глина размягчается, приобретает способность к пластической деформации, в то же время становится газонепроницаемой и вспучивается выделяющимися газами.

Для производства керамзита наиболее пригодны монтмориллонитовые и гидрослюдистые глины, содержащие не более 30% кварца. Общее содержание SiО2 должно быть не более 70%, А12О3 - не менее 12% (желательно около 20%), Fe2О3 + FeO - до 10%, органических примесей - 1-2%. Пригодность того или иного глинистого сырья для производства керамзита устанавливают специальным исследованием его свойств. Важнейшее из требований к сырью - вспучивание при обжиге.

Керамзит - легкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, получаемый при обжиге легкоплавких глинистых пород, способных вспучиваться при быстром нагревании до 1050-1300°. Применяется как заполнитель для легких бетонов и в качестве теплоизоляционных засыпок. При обжиге глины, содержащей 6-12% оксидов железа, 2-3% щелочных оксидов и до 3% органических примесей, происходят размягчение материала и выделение газов и паров воды. Последние вспучивают массу, образуя в ней поры. В момент интенсивного газовыделения происходит спекание материала с образованием закрытых пор. В зависимости от размера зерен керамзитовый гравий делят на следующие фракции: 5-10, 10-20 и 20-40 мм. Зерна менее 5 мм относят к керамзитовому песку. Предел прочности при сжатии керамзитового гравия в зависимости от марки 0,3-5,5 МПа, водопоглощение 15-25%, морозостойкость не менее 15 циклов. Марки в зависимости от насыпной плотности: 150-600 через 50, 700 и 800.

Аглопорит - пористый материал, получаемый спеканием гранул из смеси глинистого сырья с углем. Насыпная плотность его 300-1000 кг/м, прочность аглопоритового щебня 0,3-3 МПа.

Оборудование, приборы и технические средства

      - Аналитические весы

      - Мерный сосуд

      - Металлическая линейка

      - Керамзит

Порядок выполнения работы

Объемную насыпную массу определяют пикнометрическим способом. Работу ведут параллельно с двумя навесками. Объемную насыпную массу определяют для всей партии заполнителя, подготовленной для испытания. Высушенный заполнитель высыпают с высоты 10 см в предварительно взвешенную мерную емкость (0,5-2л) до образования над верхом сосуда конуса, который снимают металлической линейкой вровень с краями сосуда (без уплотнения) и взвешивают. Результаты испытания записывают по форме таблица 12

Таблица 12 – Результаты испытаний

| Наименование сырья и добавки | Мерный сосуд |  | Масса сосуда с материалом, кг | Масса материала в сосуде, кг | Объемная насыпная масса, кг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | масса, кг | объем, м3 |  |  | Отдельного определения | средняя |

Объемную насыпную массу (кг/м3) заполнителя вычисляют по формуле 23:

γоб.н=м2-м1V,                                                                                                      (23)

Где м1 – масса мерного сосуда, кг; м2 – масса мерного сосуда с заполнителем, кг; V – объем мерного сосуда, м3.

Контрольные вопросы

- Расскажите об искусственных пористых заполнителях, их назначении, классификации.

- Опишите технические условия на керамзитовый гравий

- Опишите физико-химические основы производства керамзита

- Опишите требования, предъявляемые к глинистому сырью для производства керамзита; добавки, повышающие вспучиваемость глинистого сырья

- Опишите различные методы подготовки сырья и получения гранул сырца для производства керамзита в зависимости от свойств сырья и необходимости введения добавок, обоснование выбора способа производства керамзита

- Опишите режим обжига керамзитового гравия во вращающихся печах

- Технология производства аглопорита – опишите требования к готовой продукции, область применения, особенности технологии

- Опишите методику определения объемной насыпной массы пикнометрическим способом

8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ ГУСТОТЫ И СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА

Вяжущими веществами называют порошкообразные материалы, образующие при смешивании с водой пластичную массу, способную с течением времени затвердевать в прочное камневидное тело. Гипсовые вяжущие вещества относятся к группе воздушных вяжущих веществ, которые могут твердеть и длительное время сохранять свою прочность только на воздухе. Оценка качества вяжущих веществ включает в себя много различных испытаний, характер которых зависит от требований, предъявляемых к данному виду вяжущего, и его свойств. Однако существует три вида испытаний, которые обязательны для любого вида вяжущего вещества. К ним относятся определения:

а) нормальной густоты;

б) сроков схватывания;

в) механической прочности.

Вяжущие вещества затворяются водой в количестве, обычно значительно превышающем то количество, которое необходимо для протекания физико-химических процессов, приводящих к затвердеванию. Этот избыток воды необходим для придания тесту, раствору достаточной для работы с ними пластичности. Испарение этой избыточной воды в процессе твердения приводит к образованию пор и ухудшению прочности и других свойств цементного камня. Поэтому затворение стремятся осуществить минимальным количеством воды, обеспечивающим, однако, необходимую пластичность теста или раствора.

Оборудование, приборы и технические средства

- Стеклянная пластинка

- Медный цилиндр

- Чаша фарфоровая

- Шпатель металлический

- Прибор Вика

- Кольцо прибора Вика

- Иголка

8.1 Определение нормальной густоты строительного гипса

Минимальное количество воды, которое необходимо добавить к вяжущему веществу для обеспечения оптимальной пластичности теста называется его нормальной густотой. Нормальная густота выражается в процентном отношении весового количества воды затворения к количеству вяжущего вещества.

Гипсовым тестом принято называть пластичную, тестообразную, однородную массу, состоящую из тонкомолотого строительного гипса и воды, взятых в определенном количественном соотношении. Гипсовое тесто, освобожденное из полого сосуда диаметром 5 см и высотой 10 см, свободно растекающееся по горизонтальной поверхности, образующее на ней конусообразную лепешку, диаметр основания которой составляет 12 см, считается гипсовым тестом нормальной густоты. Количественное соотношение в тесте между гипсом и водой характеризуется водогипсовым соотношением, которое, будучи выраженным, в %, может колебаться от 45 до 80 по отношению к массе гипса. Таким образом, задача определения нормальной густоты сводится к тому, чтобы подобрать такое количество воды затворения, которое бы обеспечило расплыв лепешки до диаметра 12см.

Порядок выполнения работы

Практически нормальную густоту гипсового теста определяют при помощи вискозиметра Суттарда. Он состоит из плоского зеркального стекла размером 20×20 см и полого-латунного цилиндра высотой 10 см и диаметром 5 см. (рисунок 5).

Рисунок 5 – Вискозиметр Суттарда

На стекло или на лист ватмана такого же размера, как и стекло, наносят шкалу – ряд концентрических окружностей диаметром от 6 до 14 см через каждый сантиметр и от 14 до 20 см – через каждые 2 см (рисунок 6).

Рисунок 6. - Концентрические окружности для определения диаметра расплывшейся лепешки

Лист с нанесенными окружностями подкладывают под стекло и плотно прижимают к нему. Поверхность стекла и латунный цилиндр перед каждым опытом осматривают, очищают от грязи и остатков прежних испытаний. Чистое стекло вместе с прикрепленной к нему шкалой из концентрических окружностей кладут по уровню строго горизонтально на стол. Поверхность стекла смачивают водой, в центре стекла устанавливают латунный цилиндр, предварительно увлажненный с внутренней стороны.

При определении нормальной густоты готовят смесь гипса с водой в количестве 300 г, достаточном для заполнения цилиндра. Гипс в отдельной чаше добавляют к воде и быстро размешивают снизу вверх до тех пор, пока не получится однородная масс, которую оставляют на 1 мин в спокойном состоянии. Затем, сделав два резких перемешивания, быстро выливают массу в цилиндр, поставленный на стекло, и потом сравнивают поверхность гипса с краями цилиндра. На всю операцию затрачивается не более 30 сек. После этого резким движением поднимают цилиндр снизу вверх; при этом тесто разливается на стекле в конусообразную лепешку, величина которой обуславливается консистенцией теста. Нормальную густоту выражают в процентах от веса гипса. При затворении гипса водой тесто имеет сначала густоту жидкой сметаны, которая через две минуты густеет до консистенции, дающей лепешку требуемого размера (диаметром 12 см).

Если диаметр расплывшейся лепешки составляет в среднем около 12 см, испытание прекращается. Если диаметр лепешки меньше указанной величины, это означат, что количество воды затворения недостаточно для получения теста нормальной густоты. В этом случае испытание повторяется с большим количеством воды (например на 200 г гипса берется 140 см3 воды.) Если диаметр лепешки в среднем больше 12 см, количество воды затворения уменьшается. Это повторяется до тех пор, пока количество воды не обеспечит расплыв лепешки в среднем около 12.

Нормальная густота вычисляется по формуле 24:

,                                                                                                     (24)

где: Н.Г. - нормальная густота, %

α – количество гипса, г;

W – количество воды затворения. Обеспечивающее расплыв лепешки в среднем около 12 см.

8.1 Определение сроков схватывания строительного гипса

Пластичное тесто, полученное в результате затворения вяжущего вещества водой, через некоторое время после затворения начинает терять свою пластичность. Этот процесс, связанный со взаимодействием порошка вяжущего с водой, называется схватыванием.

Процессы, происходящие в гипсовом тесте при схватывании и твердении, достаточно полно исследованы академиком А.А. Байковым. По его теории полуводный гипс или полугидрат СаSO4·0,5H2O растворяется в воде до получения насыщенного раствора по отношению к этому соединению и превращается в двуводный гипс СаSO4·2H2O, растворимость которого меньше растворимости полугидрата. Благодаря этому двуводный гипс выделяется из раствора в виде геля. В связи с этим концентрация последнего в воде понижается, новые порции полугидрата переходят в раствор, превращаются в двугидрат, выпадают из раствора в виде геля и тесто схватывается. В дальнейшем гель двугидрата кристаллизуется, вследствие чего гипсовая масса твердеет и образует искусственный камень.

Сроки схватывания гипсового теста определяют с помощью прибора Вика. Прибор состоит из металлического штатива, в нижней части которого находится площадка, а верхней – два параллельно выступающих кронштейна, в которых свободно передвигается в вертикальном направлении главная часть прибора – металлический стержень цилиндрической формы. В нижней части стержня крепится игла. Суммарная масса стержня с закрепленной в нем иглой должна составлять 120г. Стержень винтом закреплен в кронштейнах прибора. На площадку штатива помещают полированную пластинку, а на ней – металлическое или эбонитовое коническое кольцо для гипсового теста. На выступающих концах кронштейнов прикреплена металлическая пластинка со щелью и миллиметровой шкалой. На подвижном стержне наглухо закреплена стрелка-указатель, которая через щель в шкале выступает наружу и при передвижении стержня скользит по шкале, указывая глубину погружения иглы в тесто.

Время от начала затворения и до того момента, когда тесто начинает терять свою пластичность, называется началом схватывания; время от начала затворения и до того момента, когда тесто полностью потеряло свою пластичность, но еще не приобрело никакой прочности, называется концом схватывания. Началом схватывания считают время от затворения гипса водой до того момента, когда игла, погружаясь в гипсовое тесто, не доходит до стекла на 0,5 мм, концом схватывания – время от затворения гипса водой до того момента, когда игла погружается в тесто на 0,5 мм.

Начало схватывания для строительного гипса должно наступать не ранее 5 мин для первого сорта, 4 мин для второго сорта и 3 мин для третьего. Конец схватывания – не ранее 7 мин для первого сорта и 6 мин для всех сортов. Для высокопрочного гипса начало схватывания – не ранее 3 мин, конец не ранее 5 мин и не позднее 30 мин.

Регулирование сроков схватывания производится с помощью различных добавок, вводимых в состав вяжущих. При необходимости ускорения схватывания, что в некоторых случаях бывает необходимым, вводят ускорители, при необходимости замедления – замедлители схватывания.

Порядок выполнения работы

Для определения сроков схватывания применяют такой же прибор, как и при испытании портландцемента (прибор Вика, но нагрузка прибора должна быть равна не 300, а 120 г). В металлическую или фарфоровую чашку наливают такое количество воды, которое соответствует нормальной густоте 200 г гипса, определенном в первом этапе работы, затем всыпают предварительно отвешенные 200 г гипса и перемешивают смесь при помощи ложки или лопаточки. Высыпание гипса необходимо производить по возможности равномерно в течение 30 сек. После этого массу выливают в кольцо прибора, избыток срезают ножом и им же выравнивают поверхность. Затем кольцо помещают под иглу и опускают последнюю через каждые полминуты так, чтобы каждый раз игла погружалась в новое место. По получению указателя определяют на шкале глубину погружения. После каждого погружения иглу тщательно вытирают.

При этом отмечают два момента: когда игла начинает не доходить до дна, и когда она опускается в тесто не более, чем на 0,5 мм.

В соответствии с этим промежуток времени от начала всыпания гипса в воду до момента, когда игла начинает не доходить до дна, считается началом схватывания, а время от начала затворения до момента, когда опускается в тесто не более как на 0,5 мм – концом схватывания.

Обработка результатов

Все результаты записываются по форме в таблице 13

Таблица 13 – Форма записи показаний по определениям нормальной густоты и сроков схватывания

| № | коли-чество гипса, (α ) г | количество воды затворения (W), см3 | Расплыв конуса (мм) | нормальная густота, % | Начало схватыва ния (мин) | конец схва-тывания (мин) | Сорт гипса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы

- Что такое гипс?

- Что называется нормальной густотой строительного гипса?

- С какой целью определяется нормальная густота строит. гипса?

- Что такое начало схватывания?

- Что такое конец схватывания?

- С какой целью определяются сроки схватывания?

9 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ НЕПОГАСИВШИХСЯ ЗЕРЕН ИЗВЕСТИ

Строительной известью называют группу минеральных вяжущих веществ, получаемых в результате обжига ниже температуры спекания кальциево-магниевых карбонатных горных пород. Строительная известь делится на воздушную и гидравлическую.
Воздушная известь при затворении водой схватывается, твердеет и сохраняет прочность в воздушно-сухих условиях.

Гидравлическая известь, затворенная водой, схватывается на воздухе, но твердеет и сохраняет прочность камня не только на воздухе, но и под водой. В сырье для ее производства содержится до 20% глинистых примесей. Применение гидравлической извести — одного из старейших вяжущих веществ - в настоящее время ограничено, поскольку по свойствам она значительно уступает портландцементу.

В зависимости от вариантов дальнейшей обработки обожженного продукта различают несколько видов воздушной извести:

- негашеную комовую известь -кипелку, состоящую главным образом ) из СаО;

- негашеную молотую известь - порошкообразный продукт помола комовой извести;

- гидратную известь-пушонку - тонкий порошок, получаемый в результате гашения комовой извести определенным количеством воды и состоящий в основном из Са(ОН)2;

- известковое тесто - тестообразный продукт гашения комовой извести, состоящей в основном из Са(ОН)2и механически примешанной воды;

- известковое молоко - белая суспензия, в которой гидроксид кальция находится частично в растворенном, а частично во взвешенном состоянии.

Оборудование, приборы и технические средства

1. Металлический цилиндр

2. Известь

3. Сито № 063

4. Стеклянная палочка с резиновым наконечником

5. Сушильный шкаф

Порядок выполнения работы

Проводится для проверки соответствия извести требованиям ГОСТ 9179-77.

В металлический сосуд цилиндрической формы емкостью 8…10 л наливают 3,5…4 л, нагретой до температуры 85…90 0С воды и всыпают 1 кг извести, непрерывно перемешивая содержимое до окончания интенсивного выделения пара (кипячения). Полученное тесто закрывают крышкой и выдерживают 2 часа, затем разбавляют холодной водой до консистенции известкового молока и промывают на сите № 063 слабой непрерывной струей, слегка растирая мелкие кусочки стеклянной палочкой с резиновым наконечником. Остаток на сите высушивают при температуре 140…150 0С до постоянной массы. Содержание непогасившися зерен в процентах вычисляют по формуле 25:

m  · 100

Н.З.  =  ----------------                                                                             (25)

1000

где: m   - остаток на сите после высушивания.

Контрольные вопросы

- Что называют известью, их разновидности, области применения

- Основные требования к качеству извести, основные требования стандартов

- Опишите технологию производства строительной воздушной извести

- Опишите технологию производства негашеной и гашеной извести

- Технология производства известковых вяжущих материалов - опишите процесс твердения известковых вяжущих

- Опишите методику определения содержания непогасившихся зерен извести

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ГИДРОФОБНОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА

Портландцементом называется гидравлическое вяжущее вещество, представляющее собой продукт тонкого измельчения портландцементного клинкера, получаемого обжигом до спекания сырьевой смеси надлежащего состава, и содержащего преобладающее количество силикатов кальция. По ГОСТ 10178-85 портландцементом называют гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем совместного тонкого измельчения клинкера и гипса, твердеющее в воде и на воздухе. Клинкер получают в результате обжига до спекания сырьевой смеси состава, обеспечивающего преобладание силикатов Са.

При помоле к клинкеру добавляют гипс в количестве, необходимом для замедления сроков схватывания и улучшения некоторых свойств портландцемента. Его содержание должно быть не более 3,5% по SO3. Возможно использование природного гипсового камня, фосфогипса и борогипса. Допускается также добавка к клинкеру при его помоле до 15% активных минеральных добавок или гранулированных доменных шлаков без изменения наименования продукта.

Клинкер является полуфабрикатом и представляет собой выходящий из печи твердый горошкообразный или кусковой материал, превращаемый путем тонкого помола в порошок портландцемента.

По ГОСТ 10178-85 наряду с портландцементом выпускают портландцемент с минеральными добавками. Последний в отличие от портландцемента содержит определенное количество активных минеральных добавок: гранулированных доменных и электротермофосфорных шлаков – до 20% , добавок осадочного происхождения – до 10%, прочих активных минеральных добавок – до 15%.

Портландцемент – важнейшее гидравлическое вяжущее вещество. Это основной материал современной строительной индустрии.

Наряду с обычным портландцементом выпускают большое количество его разновидностей: быстротвердеющий, пластифицированный, гидрофобный, сульфатостойкий, белый и цветной. Эти цементы более дорогие и рекомендуются только в тех случаях, когда их специальные свойства могут быть использованы с максимальной эффективностью.

Гидрофобный портландцемент (ГПЦ) получают путем введения при измельчении клинкера 0,1...0,3  % мылонафта, асидола, синтетических жирных кислот и других гидрофобизирующих добавок. Цементные зерна, покрытые с поверхности тонким слоем гидрофобного вещества, не поглощают влагу из атмосферы, и, следовательно, при хранении на воздухе не происходит гидратация зерен цемента. При длительном хранении портландцемента с гидрофобизирующей добавкой активность его снижается незначительно. ГПЦ должен удовлетворять тем же требованиям, что и обычный портландцемент. Дополнительное требование - невпитывание капли воды, нанесенной на поверхность пробы цемента, в течение 5 мин. При перемешивании с водой гидрофобные оболочки на зернах цемента разрушаются. Однако портландцемент этого вида несколько замедленно схватывается и набирает прочность по сравнению с обычным портландцементом. Его применяют в гидротехническом, дорожном и аэродромном строительстве.

Оборудование, приборы и технические средства

- Гидрофобный портландцемент

- Секундомер

Порядок выполнения работы

В соответствии со стандартом гидрофобный портландцемент не должен впитывать в себя воду в течение 5 минут. Для опыта 5-10г. цемента разравнивают тонким слоем на сухой поверхности и на этот слой наносят несколько капель воды. На гидрофобном портландцементе вода должна оставаться в виде свободно передвигающейся капли не менее 5 минут (в обычный портландцемент вода впитывается в течение 1-2 сек.)

Гидрофобный портландцемент испытывают еще другим образом. В стакан, наполненный водой, насыпают постепенно тонким слоем 2-3г цемента. При этом гидрофобный портландцемент образует на поверхности воды пленку, а обычный портландцемент оседает на дно.

Контрольные вопросы

- Опишите что представляет собой портландцемент, его применение

- Опишите технологию производства портландцемента

- Опишите основные свойства портландцемента

- Перечислите разновидности портландцемента

- Опишите технологию производства гидрофобного портландцемента, свойства и применение

- В чем сущность понятия "физико-механические методы испытаний вяжущих веществ"

- Опишите методику испытания гидрофобного портландцемента

Литература

- Сулименко Л.М. Общая технология силикатов. Учебник. М.: Инфра-М, 2010. – 336 с.

- Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе. -М.: Высшая школа, 2005. -320с.

- Бишимбаев В.К., Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Руснак В.В., Егоров Ю.В. Минерально-сырьевая и технологическая база южно-Казахстанского кластера строительных и силикатных материалов. Монография. – Алматы, 2009. – 266 с.

- Гончаров Ю.И. Сырьевые материалы силикатной промышленности.- Москва, 2009. – 123с.

- Химическая технология керамики: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. проф. И.Я.Гузмана. –М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2003. -496с.

- Практикум по технологии керамики. Учеб. пособие для вузов / под ред. проф. И.Я.Гузмана. –М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2005. -336с.

- Шелби Дж. Структура, свойства и технология стекла: Пер с англ. Е.Ф.Медведева. –М.: Мир, 2006. -288с.

- Маневич В.Е. и др. Сырьевые материалы, шихта и стекловарение. –М.: РИФ «Стройматериалы», 2008. -224с.

- Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента. – Шымкент: Изд-во ЮКГУ,  2004. -293с.

- Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по дисциплине ХТВМ. Ч.2. –Шымкент, ЮКГУ, 2006. -111с.

- Ферронская А.В. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение). Справочник. –М.: Изд АСВ, 2004. -418с.

Адырбаева Т.А, Дубинина Е.С., Айтулова Ж.М.

Методические указания

для выполнения лабораторных работ по дисциплине

«Общая технология силикатов»

Подписано в печать ____________

Формат бумаги ___________

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ___ п.л.

Тираж _______ экз.  Заказ № ________

Издание Южно-Казахстанского государственного университета им.М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке-хана, 5