Ф.7.03-18

Ш.М. МОЛДАБЕКОВ, К.Т. ЖАНТАСОВ, Б.Б. ТУРАКУЛОВ,

Б.Т. ОМАРОВ, А.Б. КАЛДЫБАЕВ, Г.Е. КАЛЫМБЕТОВ

ПРОИЗВОДСТВО КАЛИЙНЫХ

УДОБРЕНИЙ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ

ОТХОДОВ

СБОРНИК ЛЕКЦИЙ

Шымкент, 2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М. АУЭЗОВА

Ш.М. МОЛДАБЕКОВ

К.Т. ЖАНТАСОВ

Б.Б. ТУРАКУЛОВ

Б.Т. ОМАРОВ

А.Б. КАЛДЫБАЕВ

Г.Е. КАЛЫМБЕТОВ

ПРОИЗВОДСТВО КАЛИЙНЫХ УДОБРЕНИЙ

ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ

СБОРНИК ЛЕКЦИЙ

для PhD-докторантов специальности 6D072000 –

«Химическая технология неорганических веществ»

Шымкент, 2015

УДК 631.812;893.

ББК

Молдабеков Ш.М., Жантасов К.Т., Туракулов Б.Б., Омаров Б.Т., Калдыбаев А.Б., Калымбетов Г.Е. Производство калийных удобрений из техногенных отходов. / Сборник лекций. – Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2015. – 144с.

ISBN

В сборнике лекций приведены требования к калийсодержащему сырью, теоретические и технологические основы получения калийных удобрений. Изложен химизм процессов, лежащих в основе получения калийных удобрений из техногенных отходов. Рассмотрены влияние основных внешних факторов на степень извлечения К2О из сырья. Кроме того рассмотрены диаграммы растворения солесодержащих веществ. Описаны химизм и физико-химические особенности процессов, тепломассообменные процессы имеющих место при получении калийных удобрений и основы технологических процессов их получения. Рассмотрены методы и результаты физико-химического анализа состава, свойств и процесса получения калийных удобрений из техногенных отходов.

Сборник лекций предназначен для PhD-докторантов специальности 6D072000 - «Химическая технология неорганических веществ».

Рецензенты:

Жекеев М.К. - д.т.н., профессор ЮКГУ им. М.Ауэзова

Анарбаев А.А. - д.т.н., профессор ЮКГУ им. М.Ауэзова

Сборник лекций рекомендован к изданию Учебно-методическим Советом ЮКГУ им.М.Ауэзова (протокол №___  от «__» ______ 2015г.).

ISBN

©Южно-Казахстанский государственный университет им.М. Ауэзова, 2015 г.

Содержание

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Лекция 1. Ассортимент калийных удобрений. Характеристика важнейших месторождений калийных руд | 7 |
| Лекция 2. Физико-химические основы переработки сильвинитовых руд галургическим методом | 16 |
| Лекция 3. Кристаллизация хлористого калия из насыщенного раствора. Схема получения хлористого калия из сильвинита | 29 |
| Лекция 4. Физико-химические основы переработки карналлитовых руд. Способы переработки природного карналлита | 40 |
| Лекция 5. Извлечение брома из щелоков, получаемых при переработке карналлита.Утилизация хлормагниевых щелоков | 48 |
| Лекция 6. Утилизация хлористоводородных газов, образующихся при производстве калийных удобрений | 57 |
| Лекция 7. Оборудование, применяемое в производстве KCl галургическим методом | 64 |
| Лекция 8. Развитие флотационного метода обогащения калийных руд. Физико-химические основы флотации растворимых солей | 73 |
| Лекция 9. Действие собирателей при флотационном обогащении калийных руд. Образование комплекса пузырек — флотируемая минеральная частица | 77 |
| Лекция 10. Действие депрессоров и фпокулянтов при флотации калийных руд | 87 |
| Лекция 11. Флотация крупнозернистых сильвинитовых руд. Оборудование, применяемое при флотации | 96 |
| Лекция 12. Утилизация галитовых отходов, получаемых при производстве КСl из сильвинита | 102 |
| Лекция 13. Гравитационное обогащение калийных руд. Электросепарация калийных руд | 107 |
| Лекция 14. Сульфат калия. Физико-химические основы производства сульфата калия галургическим методом | 116 |
| Лекция 15. Поташ. Нитрат калия. Орто- и метафосфаты калия. Нитрофоска | 123 |
| Контрольные вопросы по дисциплине | 135 |
| Заключение | 138 |
| Список литературы | 139 |

Введение

Дисциплина «Производство калийных удобрений из техногенных удобрений» соответствует стандарту основного высшего образования специальности 6D072000 – Химическая технология неорганических веществ. Дисциплина является компонентом по выбору для докторантов высших учебных заведений и включается в учебные планы в качестве специальной дисциплины.

Дисциплина предусматривает изучение современного состояния теории и практики производства традиционных и новых видов калийных удобрений из техногенных отходов, основные принципы выбора аппаратурно-технологических схем их производства из различных видов сырья.

Целью изучения дисциплины является  обучение   докторантов  с современными, перспективными методами производства калийных удобрений в Казахстане и за рубежом, обучение требованиям и принципам проектирования новой техники  в соответствии с современными требованиями безопасности труда и экологии.

В результате изучения дисциплины докторант должен понимать основные научно-технические проблемы и перспективы развития новых технологий производства калийных удобрений. В процессе изучения дисциплины докторанты должны знать: историю и перспективы развития производства калийных удобрений в Республике Казахстан,  основные явления и процессы, связанные с производством калийных удобрений, свойства и показатели качества исходных материалов и продуктов реакции, технологию и общие принципы осуществления распространенных процессов, мероприятия по охране   труда и экологии.

Освоение дисциплины невозможно без знаний, полученных докторантами при изучении  специальных дисциплин при прохождении программы магистратуры.

Задачи изучения дисциплины «Производство калийных удобрений из техногенных отходов» являются познание современного состояния теории и практики производства традиционных и новых видов калийных удобрений,  основные принципы выбора аппаратурно-технологических схем их производства из различных видов сырья.

Самостоятельная работа предусматривает изучение во внеаудиторное время лекционного материала (по конспектам лекций, учебникам, журналам, инновационно-информационным технологиям, интернет ресурсов), самостоятельное изучение отдельных разделов курса  при непосредственной консультации преподавателя.

Лекция 1

Ассортимент калийных удобрений. Характеристика важнейших месторождений калийных руд.

План изложения лекций:

1. Ассортимент калийных удобрений

2. Агротехническое значение калийных удобрений

3. Сырьевая база калийной промышленности

4. Характеристика важнейших месторождений калийных руд.

- Ассортимент калийных удобрений

Содержащие калий вещества применяют в сельском хозяйстве. Кроме того, соединения калия в значительных количествах используют в текстильной, стекольной, мыловаренной, фармацевтической, целлюлозно-бумажной, кожевенной, строительной, химической промышленности, а также в черной и цветной металлургии, пиротехнике, фотографии и т. п. Однако свыше 90% калия, вырабатываемого в виде растворимых солей, применяют в сельском хозяйстве в качестве минеральных, удобрений, поскольку калий наряду с азотом и фосфором — один из важнейших элементов, необходимых для повышения урожайности. Поэтому развитие калийной промышленности тесно связано с уровнем развития сельского хозяйства.

Минеральные удобрения начали применять интенсивно в прошлом веке. В 1840 г. вышла книга Ю. Либиха «Химия в приложении к земледелию и физиологии растения», в которой было показано большое значение калия и фосфора для жизни растений. Несколько позднее (1857) была установлена важная роль в физиологии растений также соединений азота. С 1861 г. началась эксплуатация залежей чилийской селитры и калийных солей в Германии.

Мировая практика земледелия показала высокую эффективность применения минеральных удобрений, поэтому производство их во всем мире непрерывно росло. Особенно бурными темпами развивалась туковая промышленность после второй мировой войны. В настоящее время промышленность минеральных удобрений— ведущая отрасль химической промышленности.

Современное мировое потребление минеральных удобрений составляет более 40 млн. т/год (в пересчете на N + P2O5 + K2O). Из этого количества на долю калийных удобрений приходится около 30%.

- Агротехническое значение калийных удобрений

Зеленые растения обладают специфической способностью синтезировать из углекислоты, воды и некоторых минеральных веществ сложные органические продукты.

В процессе роста растения используют различные питательные вещества, в состав которых входит большинство химических элементов, в том числе углерод, кислород, водород, азот, фосфор, сера, калий, магний, кальций, натрий, железо, марганец, бор.

Основное количество кислорода, углерода и водорода растение получает из воздуха и воды, а остальные элементы извлекает из почвенного раствора.

Значительная часть питательных элементов, израсходованных на развитие растений, в почву не возвращается, так как уносится с собранным урожаем. Количество питательных элементов, выносимых из почвы с урожаем, зависит от вида сельскохозяйственной культуры и ее урожайности (табл. 1). Кроме того, они вымываются из почвы грунтовыми водами или оказываются в форме, непригодной для усвоения растениями. Некоторые питательные элементы частично возвращаются в почву естественным путем (например, азот).

Если уменьшение питательных веществ в почве не будет компенсироваться внесением удобрений, истощение почвы приведет к снижению урожайности. Мировой практикой рационального ведения сельского хозяйства доказано, что внесение в почву минеральных удобрений — одно из важнейших агротехнических мероприятий, обеспечивающих получение высоких и стабильных урожаев.

Таблица 1. Вынос основных питательных элементов из почвы с урожаем

| Культура | Урожай, ц/га | Вынос вещества, кг/га |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | P2O5 | К2О |
| Зерновые | 15-20 | 40-60 | 20-25 | 40-60 |
| Зерновые | 25-30 | 85-100 | 30-40 | 60-90 |
| Картофель | 200-250 | 100-125 | 40-50 | 140-230 |
| Сахарная свекла | 400-500 | 180-250 | 55-80 | 250-300 |
| Лен (солома) | 20-30 | 30-45 | 15-20 | 25-40 |
| Клевер (сено) | 50-60 | 100-120 | 30-40 | 60-90 |
| Капуста | 600 | 200 | 79 | 260 |
| Морковь | 300 | 95 | 40 | 150 |
| Репа | 400 | 150 | 75 | 370 |

Особо важную роль в минеральном питании растений играют азот, фосфор и калий. Поэтому химические вещества, содержащие указанные элементы в усвояемой растениями форме, являются наиболее распространенными минеральными удобрениями.

Количество удобрений, вносимых на 1 га посевных площадей, зависит от ряда факторов (вид культуры, тип почвы, климатические условия и т. д.) и изменяется в следующих пределах: азотных—30—150 кг N, фосфорных — 45—120 кг Р205, калийных — 40—200 кг К2О.

Применение удобрений не только увеличивает урожай, но и улучшает качество сельскохозяйственной продукции.

Рассмотрим теперь агротехническое значение калийных удобрений.

Калий играет большую роль в регулировании жизненных процессов, происходящих в растении. В частности, он; выполняет следующие физиологические функции: влияет на углеводный обмен, т. е. на образование, разложение и передвижение крахмала; оказывает влияние на азотный обмен и синтез белка в зеленых растениях; регулирует активность других минеральных элементов питания; нейтрализует органические кислоты, играющие важную физиологическую роль; активизирует различные ферменты; стимулирует рост молодых растений и улучшает их водный режим.

С урожаем (см. табл. 1) из почвы выносится значительное количество калия. Это вызвано тем, что содержание калия в растениях (в пересчете на сухое вещество) составляет 4—5% (в табаке, подсолнечнике, гречихе 7—8% калия).

Различные почвы содержат неодинаковые количества калия: в глинистых почвах 3—4°/о К2О, в песчаных — 0,7—1,0%. Значительно беднее калием торфяные почвы (0,05% К2О и ниже).

- Сырьевая база калийной промышленности

Калий принадлежит к весьма распространенным химическим элементам. По содержанию в земной коре (около 2%) он уступает только кислороду, кремнию, алюминию, железу, кальцию и натрию.

Калий входит в состав алюмосиликатов, слагающих многие породы, полевых шпатов, гранитов, лейцитов, гнейсов, твердых ископаемых солевых отложений, а также рассолов морского и континентального происхождения. Основные, наиболее распространенные калийсодержащие минералы следующие: сильвин КС1, карналлит КС1 • MgCl2 • 6Н20, лангбейнит K2SO4 • 2MgS04, каинит КС1 -MgS04 • ЗН20, шенит K2SO4 • MgS04 • 6Н20, глазерит K2SO4X XNa2S04) полигалит K2SO4 • MgS04 • 2CaS04 • 2Н20, алунит K2S04 • A12(S04)3 • 4А1 (ОН)3. К алюмосиликатам, содержащим калий, следует отнести: ортоклаз К2О • А1203 • 6Si02, мусковит К2О•3Al203-6Si02-2H20, нефелин (К, Na)20 • А1203 • 2Si02l лейцит К2О • А1203 • 4Si02.

В настоящее время главными источниками получения соединений калия служат растворимые калийные соли: сильвинит, карналлит, лангбейнит, каинит и др.

В странах, где отсутствуют залежи твердых ископаемых природных калийных солей, калий извлекают из рассолов озер и морской воды. Источником калия может служить также природная калийная селитра, однако она встречается крайне редко и не имеет промышленного значения. Нерастворимые или трудно растворимые в воде минералы непосредственно в качестве калийного сырья пока не используются, но при переработке на глинозем таких минералов, как алунит и нефелин, в качестве побочных продуктов получаются ценные соли — сульфат и карбонат калия. Основные калийные руды, из которых получают преобладающее количество калийной продукции,— это сильвиниты, представляющие механическую смесь сросшихся кристаллов сильвина КС1 и галита NaCl. В сильвинитах различных месторождений в качестве примесей содержатся ангидрит, карбонаты кальция и магния и глинистые вещества. Встречаются сильвиниты с прожилками карналлита или смесь сильвинита с карналлитом.

Существуют две теории образования залежей калийных месторождений—континентальная и лагунная.

По континентальной теории соляные месторождения образовались за счет выщелачивания легко растворимых солей из осадочных горных пород. Затем эти растворы скапливались в закрытых котлованах и при их испарении происходило образование залежей солей.

По лагунной теории, которая в настоящее время получила наибольшее признание, залежи растворимых солей образовались в результате их кристаллизации при испарении морской воды.

Содержание солей в воде океана и морей (табл. 3) изменяется в широких пределах (от 3,6 до 1,0%), а содержание хлористого калия — от 0,07 до 0,02%.

Уникальными с точки зрения содержания калия являются воды Мертвого моря (Аравийский полуостров). Длина Мертвого моря — 75 км, ширина — 15 км. Глубина соляного рассола составляет немного более 300 м; он содержит до 3% К2О. Запасы калия в Мертвом море оцениваются в 1088—1814 млн. т К2О.

При ограниченном притоке морской воды в лагуну и ее интенсивном испарении происходила кристаллизация солей из насыщенного раствора. Последовательность выпадения солей в осадок определялась геохимическими, гидрогеологическими, климатическими и другими факторами. В осадок сначала выпадают трудно растворимые соли, например карбонаты кальция и магния, образующие в результате осаждения слои известняка, доломита и мергелистых глин, затем отлагаются гипс и ангидрит. Дальнейшее испарение воды приводит к осаждению хлористого натрия, а затем смеси хлористого натрия и хлористого калия (сильвинита). Далее, по мере концентрирования рассола могут выпадать такие соли, как каинит, кизерит и наконец наиболее растворимые соли — карналлит, бишофит.

В результате обмеления лагуны связь ее с открытым морем прекращается, вода полностью испаряется и образовавшийся пласт солей заносится глинистыми отложениями.

- Характеристика важнейших месторождений калийных руд

Главнейшие месторождения калийных солей на территории СНГ — это Верхнекамское (Средний Урал), Предкарпатское (Западная Украина), Старобинское, Копаткевичско-Петриковское (Белоруссия), Гаурдакское (Туркмения), Жилянское (Казахстан).

Впервые на территории СНГ калийные породы были обнаружены в 1925 г. у г. Соликамска. О наличии калийных солей в этом районе указывал акад. Н. С. Курнаков еще в 1915—1917 гг. Этими работами было положено начало геологического изучения и промышленного освоения крупнейшего в мире Верхнекамского месторождения калийных солей (площадь около 2000 км2). Благодаря сравнительной чистоте и неглубокому залеганию (90—

Рис.  1.  Схематический  геологический   разрез   Верхнекамского  месторождения калийных солей:

1 — наносный слой; 2 — известняки; 3 — глины; 4 — ангидрит; 5 — каменная соль; 6 — сильвинитовая порода; 7 — карналлитовая порода.

220 м) мощных пластов сильвинита и карналлита это месторождение относится к наиболее значительным калийным месторождениям мира. Его запасы исчисляются в 24 млрд. т К2О и относятся к разряду калийно-магниевых солей хлоридного типа.

В толще калийных солей выделяются две зоны: карналлитовая и сильвинитовая (рис. 1). Карналлитовая зона мощностью 70—100 м сложена чередующимися слоями карналлитовых солей, пестрых сильвинитов и каменной соли. В этой зоне насчитывается девять пластов калийных солей, разделяемых прослоями каменной соли. Верхняя часть зоны сложена в основном карналлитовой породой, в средней части наблюдается смена карналлитовой породы пестрым сильвинитом, нижняя часть зоны в западной части месторождения сложена карналлитом и смешанными солями, замещаемыми к востоку сильвинитом и каменной солью. Под карналлитовой зоной лежит основная сильвинитовая зона, средняя мощность которой достигает 30 м. Эта зона включает четыре пласта, состоящих из перемежающихся слоев сильвинита и каменной соли.

Для Калуш-Голыньского района характерны две основные группы калийных залежей: сульфатно-хлоридные и хлоридные. Сульфатно-хлоридные залежи представлены лангбейнито-каинитовой породой с содержанием 9—11% К2О и 9—14% нерастворимого остатка.

В Стебниковском и Домбровском районах преобладают слои лангбейнит-каинитовой породы, а также каинитовой и лангбейнитовой пород, причем содержание лангбейнита в последней изменяется в широких пределах.

Огромные запасы разнообразных по своему минералогическому составу калийных пород сосредоточены в соляной толще Прикаспийской впадины. Месторождение представлено двумя калийными горизонтами. Нижний горизонт состоит из трех пачек полигалита общей мощностью 25—37 м, а верхний — двумя пачками сильвинита мощностью 10—20 м. В полигалите содержится 10— 11% К2О, в сильвините 19—21% К20. Строение пластов сложное, и мощность их неодинакова; местами имеются разрывы, расщепления пласта и другие нарушения.

Мощные залежи каменной и калийной солей вскрыты буровыми скважинами в районе Ухты. Горизонт калийных солей, состоящий из нескольких пластов, подстилается каменной солью мощностью до 170 м. Поисковым бурением обнаружены калийные соли также в Донецком  бассейне.

Около 94% используемого сельским хозяйством в качестве удобрений калия приходится на долю хлористого калия. С этой же целью применяют также различные смеси на основе хлористого калия (смешанные соли): сульфат калия, калимагнезию, сырые растворимые калийные руды, некоторые промышленные отходы, содержащие калий (например, цементную пыль, «электролит» и др.). Нитрат, карбонат и метафосфат калия используются в качестве удобрений пока в небольших количествах (из-за высокой стоимости этих солей).

Дадим краткую характеристику некоторым калийным удобрениям.

В большинстве стран в качестве удобрения применяют соль, содержащую 92—95% КС1 (58,1—60% К20). Обычно хлористый калий выпускают в виде порошкообразного продукта, полученного флотационным или галургическим методом, с диаметром частиц соответственно менее 0,75 и 0,15 мм. Хлористый калий, получаемый флотационным методом, обычно имеет окраску от розовой до красной. Продукт, полученный галургическим методом, белый. Иногда для снижения слеживаемости в него вводят небольшое количество жирных аминов. Кроме мелкокристаллического продукта, выпускают также крупнокристаллический (0,42—1,6 мм) и гранулированный (0,17—3,3 мм) КСl.

Для сахарной свеклы и других растений, нуждающихся в натрии, готовят смешанные соли, которые получают механическим смешиванием концентрированного хлористого калия с сырыми калийными солями (обычно с сильвинитом или каинитом). Смешанные соли содержат от 30 до 40% К2О.

При электролизе карналлита в качестве побочного продукта получают так называемый «электролит», который после измельчения представляет собой порошок следующего состава: 32% К2О, 8% MgO, 50% С1.

В качестве местных калийных удобрений иногда используют сырые калийные руды (обычно сильвинит и каинит). Для этого калийные руды подвергают помолу. Остаток на сите частиц размером свыше 5 мм должен быть не более 10%. Сырые калийные соли, полученные на основе сильвинитовой руды, содержат 12— 20% К2О, 35—40% Na20 и до 10% нерастворимого остатка. В сырых калийных солях из каинитовой руды — до 12% К2О и 7—10% MgO. Производство сырых калийных солей и получение на нх базе смешанных солей в последнее время во всем мире имеет тенденцию к сокращению. Основная причина этого — наличие в них большого количества балласта в виде хлора, что приводит к снижению эффективности таких удобрений, к их удорожанию за счет увеличения расходов на транспортировку, хранение и внесение в почву.

В последние годы возрос спрос сельского хозяйства на бесхлорные калийные удобрения для применения под хло-рофобные культуры. Наиболее широко в качестве таких удобрений используют сульфат калия и калимагнезию.

Сульфат калия, применяемый в качестве удобрения, содержит 46—52% К2О. Продукт не гигроскопичен и не слеживается. В некоторых случаях сульфат калия выпускают в гранулированном виде. Калимагнезия представляет собой двойную соль сульфатов калия и магния — K2SO4 • 2MgS04. В качестве удобрения используют продукт, содержащий до 22% К2О, 18% MgO и не свыше 2,5% хлора.

Дополнительным источником калия, используемым в качестве удобрения, является цементная пыль, осаждающаяся в электрофильтрах цементных печей. В сырой шихте, идущей на приготовление цемента, содержатся соединения калия (до 1% К2О), которые в процессе обжига в значительной степени возгоняются, а затем конденсируются на частичках цементной пыли при очистке газа в электрофильтрах. Содержание, водорастворимого калия в таком продукте составляет б—35% К2О- Цементная пыль подмосковных заводов имеет 20—35% К2О, 19% СаО, незначительные количества натрия, железа, магния.

Эффективность разнообразных калийных удобрений определяется видом сельскохозяйственной культуры, типом почвы, а также климатическими условиями.

Заводы смешанных удобрений существенно различаются между собой по производительности, способам производства и ассортименту выпускаемой продукции. Как правило, они расположены между предприятиями, поставляющими основные материалы для получения тукосмесей, и районами потребления смешанных удобрений. На этих заводах получают тукосмеси с любым заданным соотношением питательных элементов, отвечающим нуждам данной почвы и культуры.

Ассортимент смешанных удобрений исчисляется сотнями марок, однако в некоторых случаях выпуск тукосмесей ограничивают несколькими десятками марок.

Пригодность того или иного исходного материала для производства смешанных удобрений определяется следующими показателями: 1) концентрацией питательного элемента, 2) стоимостью и доступностью, 3) химической формой питательного элемента (например, нитратной или аммиачной формой азота), 4) отсутствием примесей, токсичных для растений, 5) содержанием других полезных элементов, 6) влажностью, 7) гигроскопичностью, 8) возможностью реакций между отдельными компонентами смеси, 9) размером частиц, 10) влиянием на физические свойства конечного продукта.

Стараются снизить разнообразие исходных материалов, используемых для производства смешанных удобрений.

Типичные источники питания растений, применяемые при тукосмешении,— это безводный аммиак, сульфат аммония, аммиачная селитра, мочевина, аммиакаты — азотсодержащие вещества; простой и двойной суперфосфат, 75%-ная фосфорная кислота, фосфаты аммония — фосфорсодержащие вещества; хлористый калий, сульфат калия, калийная селитра — калийсодержащие вещества.

Кроме твердых комплексных удобрений, можно получать жидкие удобрения, содержащие калий, а также азот и фосфор. Сумма питательных веществ в полном жидком удобрении обычно не превышает 30%, что связано с растворимостью входящих в эти удобрения компонентов. Эта концентрация может быть несколько повышена, если вместо ортофосфорной применять полифосфорную кислоту, а вместо хлористого калия — поташ или едкое кали.

Другим способом повышения концентрации жидких удобрений служит введение в раствор суспензирующих добавок, в частности коллоидного раствора глины. Это предотвращает кристаллизацию солей из пересыщенных растворов.

Указанные мероприятия позволяют повысить концентрацию питательных веществ в сложных жидких удобрениях до 40%.

Применение жидких удобрений позволяет полностью механизировать их погрузку, выгрузку и внесение в почву. На внесение их в почву затрачивается, как правило, в 2—3 раза меньше труда, чем на внесение твердых удобрений. Кроме того, отпадает необходимость в бумажной таре.

Однако в районах потребления жидких удобрений необходимо создавать распределительные пункты, применять специальное оборудование для перевозки, внесения в почву и хранения этих удобрений. Поэтому вопросы производства жидких комплексных удобрений в каждом случае должны решаться с учетом конкретных экономических факторов.

Контрольные вопросы:

1. В чем агротехническая значимость калийных удобрений?

2. Химическая и минералогическая особенность сырьевой базы калийной промышленности и их арактеристики?

3. Приведите ассортимент калийных удобрений.

4. Как определяется пригодность исходного материала в производственной линии?

Список рекомендованной литературы:

1. Акопов М. Г., К л а с с е н В. И., П л а к с н и И. Н. Обогащение угольной мелочи в гндроциклонах. М., 1956.

2. Александрович X. М., Павлюченко М. М. Калийные соли Белоруссии, их переработка и использование. Минск, 1966.

3. Позин М. Е. Технология минеральных солей. М., 1961.

4. Аносов В. Я., Погодин С. А. Основные начала физико-химического анализа, М., 1947. Беляе в А. И. Металлургия легких металлов. М., 1954.

5. Калийные соли и методы их переработки. Под ред. М. М. Павлюченко. Минск, 1963.

Лекция 2

Физико-химические основы переработки сильвинитовых руд галургическим методом

План изложения лекций:

1. Производство хлористого калия галургическим методом из сильвинита

2.Физико-химические основы переработки сильвинитовых руд галургическим методом

3. Выщелачивание (растворение) сильвинита

- Производство хлористого калия галургическим методом из сильвинита

Хлористый калий — основной вид продукции калийной промышленности. Хлористый калий получают в основном из сильвинита. Реже для этих целей используют карналлит.

Поскольку сильвинит представляет механическую смесь кристаллов сильвина и галита, их разделение с целью получения хлористого калия возможно как физико-химическими методами (растворением и раздельной кристаллизацией), так и механическими (флотацией, гравитационной сепарацией, электросепарацией).

Метод растворения и раздельной кристаллизации называют также галургическим или химическим. Галургический метод переработки сильвинитовых и карналлитовых руд впервые был освоен калийной промышленностью в 1861 г. и до настоящего времени находит широкое применение на калийных предприятиях России, Беларуси, Германии, Франции. Сущность этого метода состоит в том, что хлористый калий выщелачивают из сильвинита горячим оборотным щелоком, а оставшийся невыщелоченным галит направляют в отвал. Полученный горячий крепкий щелок проходит очистку от солевого и глинистого шламов путем отстаивания. Из осветленного горячего щелока производят кристаллизацию хлористого калия. Полученные кристаллы хлористого калия отделяют от охлажденного маточного щелока, сушат и выпускают в качестве продукции, а маточный щелок после подогрева возвращают на выщелачивание новых порций хлористого калия.

Наряду с галлургическим методом в калийной промышленности России, Беларуси и других стран (особенно США) все более широкое применение находит флотационный метод обогащения калийных солей.

Качество хлористого калия, получаемого галургическим и флотационным методами, регламентируется ГОСТом 4568—65 (табл. 1).

Таблица 1. Технические требования на хлористый калий, согласно ГОСТ4568-65

| Показатели | Нормы для сорта марок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К |  |  | Ф |  |
|  | высший | I | II | II | III |
| Внешний вид | Кристаллический рассыпчатый порошок или гранулы |  |  |  |  |
| Содержание КС1 в пересчете на сухое вещество, % не менее | 99,0 | 98,3 | 95,0 | 95,0 | 92,0 |
| Содержание КС1 в пересчете на К2О, % не менее | — | — | 60,0 | 60,0 | 58,1 |
| Содержание влаги, % не более | 0,3 | 1,0 | 1.0 | 1,0 | 1.0 |
| Содержание NaCl в пересчете на сухое вещество, % не более | 0,9 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 7,0 |
| Содержание и. о., % не более | 0,1 | 0,15 | Не нормируется |  |  |
| Размеры гранул. % |  |  |  |  |  |
| 2—4 мм не менее | Не нормируется |  | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| 1—2 мм не более |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |

- Физико-химические основы переработки сильвинитовых руд галургическим методом

Для понимания технологии получения КCl и осуществления технологических расчетов требуется знание растворимости и фазовых состояний в системе КCl—NaCl—НгО, в КClторую в качестве составных частей (подсистем) входят системы КCL—Н20 (рис. 6а) и NaCl—Н20.

Растворимость КCl в воде исследовалась неоднократно начиная с 1819 г. (Гей-Люссак). В 1955 г. в системе КCl—Н20 обнаружена фаза КCl • Н20, существующая при температурах от —10,7° до —6,6° и при температурах выше —6,6° превращающаяся в безводный КCl. При —6,6° на кривой растворимости обнаруживается резкий излом, обусловленный инконгруэнтным переходом КCl-Н20 в КCl. С повышением температуры растворимость КCl в воде повышается. При 27° (по другим данным, при 22°) на кривой растворимости обнаруживается слабозаметный излом, объясняемый изменениями структуры жидкой фазы.

Температура кипения насыщенного раствора хлористого калия в воде (36,75% КCl) при давлении 1 атм 108°. Растворы с более высоким содержанием КCl, существующие при более высоких температурах, имеют равновесное давление водяного пара выше 1 атм. Максимум давления (около 216 атм) обнаружен при 570° над растворами с содержанием 81% КCl.

На рис. 1 изображена система NaCl—Н2О. В этой системе при низких температурах существует кристаллогидрат NaCl • 2Н2О, который при +0,15° инконгруэнтно плавится с превращением в NaCl и раствор. При повышении температуры от переходной точки до 30° растворимость NaCl практически остается неизменной (26,3— 26,5%), но при 30° наблюдается слабый излом. Начиная с этой температуры, растворимость заметно возрастает при увеличении температуры, особенно в интервале выше 250°, достигая 55% при 500° и 100% при температуре плавления NaCl (808°). Насыщенный раствор NaCl кипит при температуре 108,8°. Максимум давления водяного пара в системе обнаруживается при 600° и составляет около 389 атм.

Исследованиями фазовых равновесий в системе КС1 — NaCl — Н2О не обнаружено каких-либо новых фаз, кроме тех, которые имеются в системе КС1 — Н20 и NaCl — Н20, поэтому ее относят к числу «простых» систем. Несмотря на это, в указанной системе осуществляются физико-химические взаимодействия, проявляющиеся в наличии изломов на кривых растворимости, а также в отличии термодинамических свойств растворов системы КС1 — NaCl — Н2О от свойств идеальных растворов.

Коэффициенты активности воды в системе KCI — NaCl — Н2О (табл. 2) показывают, что условие (1) выполняется лишь при невысоких и средних концентрациях солей: NaCl — до 10%, KCI — до 20%. Отклонения от идеальности более заметны в эвтонических растворах (эвтоническими называют растворы, насыщенные одновременно более чем одной солью).

п

При расчете давления водяного пара над многокомпонентными водно-солевыми растворами пользуются в качестве первого приближения формулой Н. И. Хайдукова и 3. Г. Линецкой:

где р° и р —давление пара соответственно над чистым растворителем и многокомпонентным раствором; p°i— давление пара над насыщенным раствором компонента в чистом растворителе (над бинарным насыщенным раствором); п — общее число растворяемых компонентов; xt— концентрация компонента в многокомпонентном растворе;xf— растворимость компонента в чистом растворителе.

Уменьшение растворимости одного вещества при увеличении концентрации другого (в одном и том же растворе) называется высаливанием. Из табл. 3 видно, что КС1 и NaCl являются высаливателями по отношению друг к другу.

Рассмотрим теперь более подробно фазовую диаграмму системы KCI—NaCl—Н20.

В интервале температур, имеющих технологическое значение (примерно 15—120° С), в рассматриваемой системе существуют лишь фазы раствора, пара, NaCl и КС1.

Масштаб барицентричности по существу представляет собой единицы количества вещества, используемые при вычислении барицентрических координат точек или при расчетах по правилу рычага. В данном случае, поскольку используются обычные единицы веса, составы выражаются в весовых долях (вес. %). С помощью точек, линий и поверхностей вся фазовая диаграмма разбивается на несколько «фазовых объемов» различной геометрической размерности, в пределах каждого из которых все точки (если их больше чем одна) изображают одинаковое фазовое состояние системы. Могут встретиться фазовые области, имеющие ту же размерность, что и фазовая диаграмма в целом. Такие фазовые области называются «невырожденными». В случае, когда геометрическая размерность фазовых областей меньше, чем размерность диаграммы в целом, их называют «вырожденными». Вырождение обусловлено к примеру наличием фаз постоянного состава. Так, область пара изображается одной точкой, поскольку он почти не содержит KCI и NaCl. Но если учитывать летучесть КС1 и NaCl в парах воды (хотя бы и ничтожную), то область пара уже не будет изображаться точкой, а некоторым весьма малым сектором, вершиной которого является точка Н. Аналогично можно рассуждать и относительно областей фаз КС1 и NaCl, которые хотя и изображаются точками В и А соответственно, но на самом деле при учете принципиальной возможности сокристаллизации их друг с другом и вхождения воды в кристаллическую решетку солей эти точки представляют собой некоторые вырожденные секторы с вершинами В и А. Итак:

1) точка Н — фазовая область пара, поскольку при обычных условиях он не может содержать NaCl и КCL; 2) точка А — область кристаллов NaCl; 3) точка В — область кристаллов КCL; 4) криволинейный четырехугольник НКЕМ— область жидких растворов. Дуга КЕ называется линией насыщения NaCl или кривой насыщенных растворов NaCl. Дуга ЕМ — линия насыщения КCL. Точка Е, в которой обе линии насыщения пересекаются, изображает эвтонический раствор в данной системе. Внутренние точки области НКЕМ (по отношению к криволинейной ломаной КЕМ) изображают ненасыщенные растворы.

Обычно при работе с фазовыми диаграммами конденсированных систем существованием газовой фазы пренебрегают. В таком случае областями двухфазных равновесий на приведенной изотерме будут:

1) гипотенуза АВ — область смесей KCl + NaO; 2) сектор АКЕ — область смесей NaCl + раствор; 3) сектор ВЕМ — область смесей КCL + раствор.

Важный элемент двухфазных и многофазных областей диаграмм— конноды — геометрические места точек, изображающих произвольные смеси равновесных фаз определенного состава. Конноды, построенные в двухфазных областях,— это отрезки прямых, концы которых изображают равновесные фазы. Область АВ совпадает со своей коннодой, а конноды в областях АКЕ и ВЕМ суть пучки прямых, проходящих через точки А и В, до пересечения их с кривыми КЕ и ЕМ. Коннода AВизображает смеси NaCl (точка А) плюс насыщенный раствор (точка В), на которые распадается состав а при достижении равновесия при 20°. Аналогично коннода Bизображает равновесия между раствором и кристаллами КCL. Заметим, что области двухфазных равновесий расположены между взятыми попарно областями однофазных равновесий.

Область ABEокаймлена областями двухфазных равновесий, а ее вершины изображают фазы, которые действительно могут находиться в равновесии. Следовательно, внутренние точки области ABEпредставляют собой трехфазные смеси NaCl, КCL и эвтонического раствора. Поскольку кристаллы NaCl, КCL и эвтонический раствор в изотермических условиях имеют постоянный состав, то область ABEсовпадает с единственно возможной в этой области коннодой.

При более высоких температурах (110°) на диаграмме имеются те же фазовые области, что и при 20°, но линия КЕМ смещена в сторону более высоких концентраций NaCl и КCL. Это видно из положения точки Вна рис. 1 и растворимости NaCl и КCL при 110°.Из этого следует, что насыщенные при 110° растворы на изотерме 20° оказываются в области двух- или трехфазных равновесий, и поэтому при 20° произойдет кристаллизация солей.

Кристаллизация при охлаждении растворов (изогидрическая кристаллизация) — широко распространенный процесс химической технологии, имеющий значение и в технологии хлористого калия.

Рисунок 1. Изогидрическая кристаллизация.

Рассмотрим ход изогидрической кристаллизации раствора bt(рис. 1), содержащего 26,5% КС1 и 10,5% NaCl. Точка bхлежит левее линии насыщения КCL при 110°. Следовательно, при 110° точка Аизображает ненасыщенный раствор. Кристаллизация из раствора Аначинается при 100°, так как линия насыщения проходит через точку Апричем кристаллизуется КCL.

При охлаждении системы состав Анеобходимо соотносить с линиями насыщения при соответствующих температурах, которые, как видно из рис. 1, «уходят» влево, и состав Аоказывается вдвухфазной области МЕВ и распадается на КCL и маточный раствор. Последний представляет конец конноды, проходящей через точку исходного состава Адо пересечения ее с линией насыщения КCL при соответствующей температуре. Если процесс заканчивается при 20°, то состав маточного щелока — точка М.В процессе охлаждения исходного раствора bхпосле начала кристаллизации КCL составы маточных растворов проходят путь вдоль конноды ВА, а потому последние называют лучами кристаллизации.

Для определения отношения длин отрезков нет необходимости измерять последние линейкой. Если известны координаты их концов, отношение длин отрезков можно заменить отношением длин ортогональных проекций этих отрезков на одну из координатных осей. С целью достижения большей точности рекомендуется выбирать ту проекцию, которая получается с меньшим искажением. В рассматриваемом случае луч с меньшим искажением проектируется на ось НВ (ось КС1).

В тех случаях, когда одновременно кристаллизуются несколько солей, строят последовательно столько лучей кристаллизации, сколько выпадает солей. В результате фигуративная точка системы проходит путь, состоящий из отрезков-лучей кристаллизации, заканчивающихся в эвтонической точке (рис. 2). Это вовсе не означает, что такая ломаная изображает действительный ход одновременной кристаллизации двух солей. Более правильно представить ход кристаллизации состава b2в виде некоторой кривой b2Е, но для расчетов по правилу рычага безразлично, каков путь реального процесса, так как результат определяется лишь начальным и конечным состоянием процесса.

Ход процесса растворения (выщелачивания) изображается отрезком, который называют лучом растворения. С этого момента раствор становится насыщенным NaCl. При дальнейшем добавлении сильвинита состав системы изменяется вдоль отрезка С\С2и эти составы являются двухфазными. Если взять состав х, то, построив луч кристаллизации NaClАху, получаем состав у, изображающий раствор, находящийся в равновесии с кристаллами NaCl в тот момент, когда состав системы изображается точкой х. Таким образом, движению фигуративной точки системы вдоль отрезка С1С2отвечает движение фигуративной точки насыщенного раствора вдоль кривой КЕ и составу С2отвечает раствор Е. Поскольку в эвтоническом растворе, отвечающем заданной температуре, ни один из солевых компонентов больше растворяться не может, дальнейшее добавление сильвинита, приводящее к перемещению состава системы в точку Сз, не сопровождается растворением КС1 из сильвинита и, следовательно, бесполезно.

При практическом проведении процесса следует учесть, что полученный в результате растворения сильвинита крепкий щелок содержит взвесь кристаллов NaCl (солевой шлам) и глинистых частиц (глинистый шлам). Солевой шлам представлен мелкими кристаллами NaCl, образовавшимися в результате высаливания NaCl из раствора при увеличении концентрации КCL в жидкой фазе. Наличие солевого шлама в крепком щелоке позволяет представить состав слива из растворителей в виде прямой, точки которой изображают суспензии с постоянным валовым содержанием NaCl.Рассмотрим теперь графические построения на фазовой диаграмме в связи с упаркой растворов.

Различают два вида упарки: изотермическую и неизотермическую (адиабатическую). При изотермической упарке температура раствора на входе и выходе выпарного аппарата одинакова, а затраты теплоты на испарение компенсируются за счет внешних источников. При адиабатической выпарке испарение растворителя происходит в условиях, когда затраты теплоты испарения компенсируются за счет теплосодержания раствора, и при таком испарении температура раствора на выходе вакуум-выпарного аппарата всегда ниже, чем на входе в него.

Состав раствора в ходе упарки на барицентрических диаграммах изображается концом луча испарения (рис. 2), являющегося плечом конноды, проходящей через точку исходного раствора. Обычно при построениях на диаграммах отрезок конноды не отбрасывают и лучом испарения называют луч.

При изотермической упарке после испарения достаточно большого количества растворителя луч испарения пересекает линиюнасыщения, например в точке еъ. При дальнейшей упарке состав системы перемещается в точки е4, е5, е6.

Точка е4 изображает смесь кристаллов КС1 и маточного раствора, так как находится в секторе ВЕМ. Положение точки определяется пересечением луча Ве4 с линией насыщения ЕМ, т. е. построением конноды BeJ.

Точка е5лежит на границе BEобластей двухфазных и трехфазных равновесий. Поскольку BEесть коннода, то жидкая фаза системы е5представляет собой эвтонический раствор Е.

Таким образом, в то время как состав системы перемещается вдоль отрезка е3е4е5, состав жидкой фазы проходит кривую. При дальнейшей упарке суспензии е5ее состав перемещается внутрь трехфазной области ABE(точка е6), что свидетельствует о появлении в суспензии наряду с КС1 также и кристаллов NaCl. Жидкая фаза при этом имеет эвтонический состав, но ее количество уменьшается.

Рис. 2. Графическое изображение выщелачивания сильвинита.

В случае одновременной кристаллизации двух или большего числа солей ход процесса кристаллизации уже не описывается «лучами кристаллизации», и их построение в известной мере условно. Тем не менее ход кристаллизации в точке е6можно представить ломаной e6dE, и тогда лучи Be6dи АДЕ можно условно считать соответственно лучами кристаллизации КС1 и NaCl.

При неизотермической упарке растворов построение луча испарения совершенно не отличается от случая, рассмотренного выше. Все отличие состоит в построении лучей кристаллизации, концы которых после испарения каждой порции растворителя должны заканчиваться на разных изотермах, определяемых на основании расчета теплового баланса каждой ступени упарки (рис. 3).

вес % КС\

Рис. 3. Изображение изотермической упарки

Пусть неизотермическая упарка раствора начинается в точке е\ с температурой после некоторой упарки состав перемещается в точку е2и температура понижается до fa. Чтобы определить фазовое состояние системы в точке e2, строим изотерму для случая этой температуры. Если точка е2не доходит до кривой насыщения, выпадения кристаллов не наблюдается. Но после испарения достаточного количества воды луч испарения Не2неизбежно пересекается с линией насыщения Е2М2, отвечающей температуре t? (рис. 3).

При продолжении процесса упарки луч испарения достигает точки е3и температура понижается до t3. Выбираем на политерме линию насыщения (изотерму) для t = t3и строим луч кристаллизации Ве31, лежащий в секторе Е3ВМ3. Следовательно, в интервале температуры от t2до 3 происходит кристаллизация КС1. Состав маточного раствора изображается точкой /.

При дальнейшей упарке при температуре tiдостигается точка е4. Построив изотерму для t = titвидим, что е4 лежит внутри треугольника Е4АВ, что свидетельствует о совместной кристаллизации КС1 и NaCl. Луч Be^dесть луч кристаллизации КО, а луч AdE4— луч кристаллизации NaCl. Расчет количества выпавших солей производится аналогично случаю изотермической выпарки.

Если выпарка раствора производится в нескольких ступенях, то необходимо знать количество выпавших кристаллов КС1 в каждой ступени. Допустим, что на выходе из первой ступени имеем состав е2с t=t2, на выходе второй ступени — е3 (t = t3) и на выходе третьей ступени — е\ (t=t4). Ход процесса во 2-й ступени изображается ломаной е2ез1, в 3-й ступени — le5dEA.

На рис. 4 показаны графические построения для случая разделения суспензии на кристаллы КCl и маточный раствор. Обычно такое разделение не бывает идеальным, и суспензия в общем случае разделяется на две части — подвижную, которую называем «слив» (в производстве: фильтрат, слив отстойников, маточный щелок, фугат и т. п.), и малоподвижную, обогащенную твердой фазой, которую называем «остаток» (в производстве: кек, шлам отстойников, пульпа, кристаллизат и т. п.).

Вес. %ксг

Рис. 4. Графическое изображение процессов отделения кристаллического КС1 от маточного щелока.

Состав слива по мере выделения КClперемещается вдоль луча кристаллизации в сторону равновесного маточного раствора и проходит путь b\b2b3mbЕсли в результате разделения слив представляет собой чистый маточный раствор, то он изображается точкой А. В случае, если слив содержит взвесь кристаллов, то его состав изобразится точкой В3или В2.

Состав остатка при идеальном разделении изображается точкой В. Однако в практических условиях состав остатка в зависимости от количества жидкой фазы (по мере убыли ее) проходит точки В1, В2, В3и не доходит до точки В. Количество удерживаемой остатком жидкой фазы (измеряемое влажностью остатка) определяется многими условиями, например вязкостью маточного раствора, крупностью кристаллов осадка, способом кристаллизации, способом разделения раствора и кристаллов и другими факторами. Влажность остатка можно определить непосредственно по диаграмме, если провести через фигуративные точки остатков, В2или В3прямые, параллельные гипотенузе АВ. Применительно к технологии калийных удобрений можно считать, что влажность солевого шлама отстойников 30—60%, кека барабанных вакуум-фильтров — 8—20%, остатка с центрифуги — 5—7%. В тех случаях, когда кристаллы соли имеют размер 1—2 мм и почти изометрическую форму, на центрифугах можно получить остаток с влажностью 1,5— 2%, т. е. практически воздушно-сухой остаток.

Влажность кристаллов КCl определяет количество примесей в последнем. Действительно, если остаток В подвергнуть сушке, то высушенный продукт изобразится точкой С. Содержание NaCl в таком продукте высокое, и полученный продукт С имеет низкое качество. Если остаток изображается точкой В2 или В3, то после его высушивания можно получить более чистый продукт С2или С3.

Поскольку основной источник примесей в кристаллах солей — маточный раствор, то эффективным способом очистки является промывка остатка чистой водой. Так, состав остатка В2после добавления промывной воды перемещается в точку A2,а после отделения маточного раствора — в точку В2.

После сушки промытого остатка В2получаем продукт С2, содержащий меньше NaCl, чем продукт С2, который можно получить при сушке непромытого остатка В2.

- Выщелачивание (растворение) сильвинита

Растворением сильвинита в производстве хлористого калия называют операцию выщелачивания КС1 из сильвинита с помощью горячего оборотного щелока.

Рассмотрим одну из наиболее распространенных схем выщелачивания сильвинита — схему с тремя растворителями. Она характеризуется тем, что свежая порода контактирует уже с почти насыщенным щелоком (в 1-ом растворителе) и что последовательности прохождения растворителей породой и щелоком противоположны. Такую работу объединения растворителей называют методическим выщелачиванием.

Рис. 5.Схема потоков при методическом выщелачивании (растворении) сильвина из сильвинита в трех растворителях.

Кроме порядка прохождения аппаратов контактирующими фазами, большое значение имеет относительное направление потоков внутри аппаратов. С этой точки зрения различают два крайних случая — противоток и прямоток. Обычно противоток обеспечивает большую среднюю интенсивность процессов, чем прямоток. Поэтому противоток в растворителях предпочтительнее, если его осуществление не вызывает нежелательных побочных явлений.

Произведем сопоставление двух вариантов методического выщелачивания сильвинита, отличающихся друг от друга тем, что по схеме I в первом растворителе осуществляется противоток, а по схеме II — прямоток. В остальных растворителях по обеим схемам осуществляется противоток.

в2	в/

Схема II

Рис. 6. Два варианта схемы растворения сильвинита в трех растворителях.

Наличие противотока в первом растворителе по схеме I приводит к более полному выщелачиванию в нем сильвинита, поэтому отвал 1-го растворителя беднее КС1, чем аналогичный отвал по схеме II. Следовательно, изображается на диаграмме точкой, расположенной левее точки.

Когда более богатый КС1 отвал а1 попадает во 2-й растворитель, то соответствующий слив 6П должен быть богаче по КС1.

Когда сливы попадают в 1-й растворитель, то по мере увеличения в жидкой фазе концентрации КС1 начинается высаливание NaCl, выпадающего в виде солевого шлама. Схему I считают менее целесообразной, ибо тогда отстойники солевого шлама оказываются перегруженными, возрастает количество оборотного солевого шлама, подаваемого в растворители, что снижает их эффективную производительность.

Преимущество схемы II состоит также в разгрузке 1-го растворителя за счет интенсификации выщелачивания во 2-м и 3-м растворителях.

Контрольные вопросы:

1. В чем особенность галлургического метода производства хлористого калия из сильвинита?

2. Как влияет давление водяного пара на водно-сырьевой состав раствора?

3. Объясните особенности построения фазовой диаграммы.

4. Объясните ход процесса растворения.

5. Особенности и различия изотермической и неизотермической упарки раствора.

6. Объясните точки процесса крисстализации KCl от маточного щелока.

7. Сопоставьте 2 варианта выщелачивания сильвинита и их отличия.

Список рекомендованной литературы:

1. Чириков Ф.  В. Агрохимия калия и фосфора. М., 1956.

2. Здановскнй А. Б., Ляховская Е. И., Шлеймович Э. Э. Справочник по растворимости солевых систем. Т. 1—4. М., 1953—1964.

3. Вопросы механического обогащения калийных солей. Под ред. А. А. Желнина. М., 1966.

4. Викторов М. М. Графические расчеты в технологии минеральных веществ. М., 1954.

Лекция 3

Кристаллизация хлористого калия из насыщенного раствора. Схема получения хлористого калия из сильвинита

План изложения лекций:

1. Кристаллизация хлористого калия из насыщенного раствора

2. Схема получения хлористого калия из сильвинита

3. Выщелачивание, промывка, фильтрация.

- Кристаллизация хлористого калия из насыщенногораствора

Из полученного на стадии растворения (выщелачивания) крепкого щелока после его очистки от солевого и глинистого шлама путем кристаллизации можно выделить хлористый калий. Это видно из диаграммы (см. рис. 1), где показано, что линия эвтонических составов имеет отрицательный наклон в области практически важных температур. Так что если взять эвтонический раствор при 100° и охладить его до 20°, то луч кристаллизации, представляющий горизонтальную линию, пересекается с линией насыщения КС1 при 20°. Однако осуществление изогидрической кристаллизации КCl сопряжено с трудностями технического характера, и поэтому в производстве получил распространение способ охлаждения крепкого щелока путем его адиабатического испарения в многокорпусной вакуум-кристаллизационной установке (ВКУ).

Расчеты адиабатической вакуум-кристаллизации солей с применением фазовых диаграмм приведены на рис. 1.

Обычно кристаллизацию осуществляют в ВКУ, состоящих из большого числа ступеней, без промежуточного отбора твердой фазы, поэтому при расчетах этих установок операции отделения кристаллов от маточного раствора можно не рассматривать.

Рабочая диаграмма для расчетов ВКУ изображена на рис. 1. Особенность расчета адиабатических процессов состоит в необходимости согласования материального расчета с тепловым. Строго говоря, режим работы ступеней ВКУ не в полной мере является адиабатическим, так как теплообмен с окружающей средой идет за счет теплопотерь через стенки корпусов.

Рассмотрим расчет (по ходу крепкого щелока) ступени ВКУ-

Количество воды, испаряемой в ступени ВКУ, определяем согласно формуле, выведенной из теплового баланса:

70°75°в0°   90° 100°      110°	125°

200	250	300	350	400

гКСЦкгНгО

Рис. 1. Рабочая диаграмма для расчета 14-ступен-чатой вакуум-кристаллизационной установки.

Если оказывается, что КCl кристаллизуется, то состав маточного раствора на выходе 1-й ступени определяется на пересечении луча кристаллизации efс линией насыщения КCl на изотерме с температурой tj.Получаем одну из горизонтальных ступенек на диаграмме.

Воды упаривать приходится тем меньше, чем больше теплопотериQj. Поэтому корпуса ВКУ нет необходимости покрывать теплоизоляцией, и тогда при расчетах теплопотерь температуру внешней поверхности аппарата можно принимать равной температуре раствора (пульпы) на выходе из 1-й ступени ВКУ. Однако в производстве КCl некоторые ступени ВКУ теплоизолируют, чтобы не допустить очень энергичной кристаллизации КCl, так как в таком случае получается мелкодисперсный продукт.

Рассмотрим процесс вакуум-кристаллизации раствора е0, имеющего следующий состав: С<кс,) =326 г/кг Н20; C<NaC1)=281  г/кг Н,0. Расчет

сделан для случая, когда производительность ВКУ по крепкому щелоку со=2122 кг/час и приход воды с крепким щелоком ho=1313 кг/час. Температура на входе в ВКУ принимается равной 95°.

Нетрудно убедиться, что при упарке раствора ВКУ очень скоро (в 4—5-й ступени) начнется совместная кристаллизация КС1 и NaCl, что недопустимо из-за загрязнения продукции нежелательной примесью NaCl. Поэтому приходится отказаться от чисто адиабатического режима работы ВКУ и, возвращая в определенные ступени конденсат, приближать режим к изогидрическо-му. Количество возвращаемого конденсата по ступеням определяется следующим образом.

Допустим, в 1-й ступени ВКУ получена суспензия е0с более высоким содержанием КС1 и NaCl, чем в эвтоническом растворе E0с той же температурой, что и e0.Очевидно, нужно добавить такое количество воды, чтобы в суспензии на выходе содержание NaCl не превышало возможной концентрации NaCl в E0.В таком случае из баланса по NaCl определяем искомую величину добавляемой воды.

Если общее количество возвращаемого конденсата рассчитать заранее, то его можно добавить к крепкому щелоку единовременно, т. е. сразу. Обычно это осуществляют в первых ступенях ВКУ. Предположим, что на основании предварительного расчета общее количество конденсата, разбавляющего крепкий щелок в первой ступени, равно 95 кг. Построив луч разбавления HeQ и рассчитав концентрацию КС1 в разбавленном щелоке первой ступени, определяем положение точки исходного щелока после разбавления е'0.Намечаем число ступеней ВКУ (например, 14) и температуры на выходе всех ступеней. Рассчитываем теплопотери по всем ступеням и начинаем расчеты согласно приведенным формулам каждой ступени ВКУ, начиная с первой.

После первой ступени получаем состав е,расположенный левее изотермы 90°. Следовательно, в первой ступени не произойдет кристаллизации КCl, и на вторую ступень ВКУ поступает раствор в. На выходе второй ступени получаем раствор е2, а на выходе третьей ступени — суспензию е1.Кристаллизация начинается в третьей ступени ВКУ. На диаграмме строим луч кристаллизации КС1 и определяем состав маточного раствора е3,поступающего затем в четвертую ступень ВКУ, и т. д. Из результатов расчета видно, что начиная с 11-й ступени происходит кристаллизация NaCl, но его количество не превышает 2,5%.

- Схема получения хлористого калия из сильвинита

Как было показано выше, галургический метод получения хлористого калия из сильвинита— циклический процесс с непрерывной циркуляцией в системе насыщенного хлористым натрием растворяющего щелока.

Технологическая схема этого метода включает следующие основные стадии:

- дробление сырой сильвинитовой руды;

- выщелачивание сильвинита горячим растворяющим щелоком с целью извлечения в раствор КС1;

- обработка полученного после выщелачивания сильвинитовой руды отвала для снижения потерь хлористого калия;

- выделение из горячего щелока, насыщенного NaCl и КCl, твердых взвешенных частиц в виде солевого и глинистого шламов;

- противоточная промывка глинистого шлама горячей водой для извлечения из него КCl;

- охлаждение горячего осветленного щелока с целью кристаллизации КCl с одновременным использованием тепла горячего раствора (в ВКУ);

- отделение кристаллов КCl от маточного раствора и обработка их жирными аминами;

8)	сушка кристаллов КС1;

9)	нагревание маточного раствора и возвращение его на выщелачивание;

10)	удаление или утилизация отходов производства.
Поступающая из шахты сильвинитовая руда состоит из кусков размером до 500 мм. Из зерен сильвинита крупнее 5 мм сильвин выщелачивается неполностью, что приводит к потерям калия с отвалом. Поэтому перед выщелачиванием сырую руду подвергают дроблению. При этом необходимо иметь в виду, что наличие в выщелачиваемом сильвините большого количества мелких частиц (от 0,2 мм и менее) приводит к нежелательному увеличению в получаемом растворе глинистого и солевого шламов, поскольку при переизмельчении сильвинита происходит более полное раскрытие вкрапленных в руду частичек глины. Во избежание этого силь-винитовую руду измельчают таким образом, чтобы основную массу составили зерна размером 1—4 мм.

Дробленый сильвинит на склад или в цех

Рис. 2. Схема дробления сильвинитовой руды:

1 — бункера;    2 — колосниковый    грохот;    3 — щековая   дробилка; 4,

7 — бункера с дозатором; 5, 6 — скиповые подъемники;

8, 10 — вибрационные грохоты; 9 — конусная дробилка;

11-валковая дробилка; 12 — элеватор.

Дробление руды осуществляют в три стадии: крупное, среднее и мелкое дробление. Крупное дробление сильвинита (до размера кусков менее 200 мм) проводят в щековых дробилках, среднее (до

25 мм) — в молотковых или конусных и мелкое (4 мм и менее) — в валковых дробилках (см. рис. 2).

С целью снижения количества излишне измельчаемого материала перед каждой дробилкой устанавливаются грохоты для предварительного отделения кусков меньших размеров, чем размер пасти дробилки.

Интересно заметить, что в последнее десятилетие в различных отраслях горнорудной промышленности, в том числе калийной, начали применять новые дробилки, работающие на принципе ударного действия. Схема работы ударной дробилки показана на рис. 3.

Крупные куски руды попадают на вращающийся ротор 2,захватываются молотками 3и отбрасываются на спирально подвешенные к корпусу дробилки отбойные плиты 4.Вследствие ударов кусков руды о молотки и подвешенные плиты измельчение рудо-образующих компонентов происходит преимущественно по плоскостям спайности.

Дроблёнаяруда

Рисунок 3 Принципиальная схема дробилки ударного действия

1-загрузочная воронка, 2-вращающийся  ротор;  3— молотки;

4— отбойные плиты; 5—решетка.

Так как различные кристаллы обладают различным сопротивлением к удару, различной прочностью и структурой, то ударное дробление производит селективное раскрытие составляющих измельчаемой руды и в ряде случаев может применяться для предварительного обогащения.

- Выщелачивание, промывка, фильтрация

Ударные дробилки обладают высокой производительностью, а по степени измельчения они превосходят щековые, валковые и обычные молотковые. При дроблении калийной руды на ударной дробилке содержание фракции менее 0,3 мм составляет лишь 2%, а пыль (частицы менее 0,06 мм) практически не образуется. После дробления сильвинитовая руда поступает на выщелачивание (рис.23).

Дробленый сильвинит из солемельницы или промежуточного склада поступает на выщелачивание в два шнековых растворителя 4 и 5.Удаление из растворителя твердой соли осуществляется наклонным ковшовым элеватором, который смонтирован вместе с корытом. Ввод и вывод щелока производится через два отверстия, расположенных на боковых стенках растворителя. Хлористый калий из сильвинита выщелачивают горячим (105—115°) растворяющим щелоком, содержащим ПО—130 г/л KCI и около 240 г/л NaCl. Щелок таких параметров направляют во второй растворитель 5, где он движется навстречу руде и перетекает в первый растворитель 4. В первом растворителе осуществляется принцип прямотока между перемещающимися относительно друг друга раствором и сильвинитом, а во втором растворителе - принцип противотока.

Рис. 4. Схема получения хлористого калия из сильвинита (операции выщелачивания,   промывки   отвала   и   осветления   насыщенного

раствора):

/—бункер с питателем; 2— ленточный транспортер; 3—автоматические весы; 4—первый шнековый растворитель; 5 — второй шнековый растворитель; 6 — шнековая мешалка; 7 — трубчатый подогреватель; 8— отстойник-сгуститель; 9—мешалка для глинистого шлама; 10 — центробежные насосы; // — сборник солевого шлама; 12—планфильтр; 13 — вакуум-котел; 14—бак для промывной воды; 15—барометрический бак; 16 — бак для промывной воды; 17—барометрический конденсатор смешения; 18 — брыэгоуловитель;  19 — вакуум-насос.

Отвал из второго растворителя передают в третий растворитель 6, называемый обычно шнековой мешалкой, куда для выщелачивания направляют нагретый до 70° маточный щелок, а также промывные воды с противоточной промывки глинистого шлама и фильтрат с планфильтра12.Назначение шнековой мешалки состоит не только в дополнительном извлечении хлористого калия из отвала, но и в сетапеоации его тепла. Несколько подогретый в шнековой мешалке растворприсоединяют к растворяющему щелоку, направляемому во второй растворитель.

Отвал, извлекаемый из шнековой мешалки, содержит 15—17% маточного раствора, поэтому его промывают горячей водой на планфильтре 12 с целью снижения потерь хлористого калия. Промытый отвал с влажностью 5—6% с помощью ножа непрерывно сбрасывается с фильтра на скребковый транспортер и удаляется из цеха.

Насыщенный горячий (97—107°) раствор, полученный в отделении растворения, содержит 245—265 г/л КС1, 270 г/л NaCl и взвешенные мелкие частицы руды, глины, кристаллики высолившегося NaCl. При выщелачивании 1000 кг сильвинита Верхнекамского месторождения с раствором уносится до 180 кг взвешенных частиц, из которых 160 кг солевых и около 20 кг глинистых.

Чтобы избежать загрязнения готовой продукции указанными примесями, они должны быть удалены из насыщенного раствора перед кристаллизацией КС1.

Выделение взвешенных частиц осуществляют путем осаждения их из раствора в аппаратах различного типа. Для ускорения процесса осаждения используют коагулянт в виде щелочного раствора крахмала или водного раствора полиакриламида. Частицы глины, подлежащей удалению, столь мелкодисперсны, что их эффективное осаждение без добавки коагулянта было бы невозможно.

Осаждение солевых и глинистых частиц осуществляют обычно в шестиконусном отстойнике-сгустителе 8.

В первых двух конусах сгустителя 8 осаждаются преимущественно солевые частички, а в последующих — глинистые. Образующиеся солевой и особенно глинистый шламы обладают способностью удерживать большое количество насыщенного раствора, поэтому для снижения потерь хлористого калия со шлаками их подвергают соответствующей обработке. Солевой шлам непрерывно перекачивают во второй растворитель,а глинистый шлам периодически спускают в мешалку 9,откуда после обработки горячей водой с отношением Т : Ж, равным 1 :4,шередают на противоточную промывку, состоящую из 2—4 сгустителей Дорра. Промывные воды с противоточной промывки возвращают на растворение в шнековую мешалку 6, а промытый глинистыйшлам выбрасывают в отвал.

Использование противоточной промывки снижает потери хлористого калия с глинистым шламом в 4—5 раз.

Горячий насыщенный раствор после осветления передают на последующие операции. Для выделения из раствора кристаллов КС1 его подвергают охлаждению от 90° до 17—27°, которое осуществляют путем самоиспарения раствора под вакуумом. Образующийся при кипении соковый пар используют для нагрева маточных щелоков, идущих на растворение сильвинита, чем достигают рекуперацию тепла. При кристаллизации необходимо получить возможно более крупные кристаллы КС1, что улучшает его товарные качества, а также облегчает проведение дальнейших операций отстаивания, фильтрации и сушки.

Для получения крупных кристаллов необходимо постепенно снижать температуру охлаждаемого раствора, поэтому на современных химических фабриках и заводах используют многоступенчатые вакуум-кристаллизационные установки (ВКУ). На химических фабриках СНГ применяют обычно 14-ступенчатые ВКУ.

Горячий насыщенный раствор засасывается в первый корпус ВКУ и по переточным трубам перетекает вместе с выпадающими кристаллами КС1 из одной ступени в другую. Установка состоит из одного вертикального 8 и шести горизонтальных 9 вакуум-кристаллизаторов; последние разделены перегородками на 13 ступеней (на схеме обозначены римскими цифрами). Внутри ВКУ вакуум постепенно повышается от 440 мм рт. ст. (I ступень) до 740 мм рт. ст. (XIV ступень), а перепад температур в каждой ступени составляет 4—5°. В этих условиях получают кристаллы хлористого калия следующего гранулометрического состава:

Размер зерен кристаллов менее 0,15 мм для получения хорошо рассеиваемого хлористого калия является предельным, поэтому содержание зерен этой фракции в готовом продукте должно строго контролироваться.

При охлаждении за счет самоиспарения насыщенного раствора в ВКУ происходит кристаллизация KCI, но частично может происходить и кристаллизация NaCl. Для предотвращения загрязнения хлористого калия кристаллами NaCl к щелоку в первых четырех ступенях добавляют конденсат,

Из последней XIV ступени охлажденный раствор с выпавшими кристаллами KCI самотеком по барометрической трубе сливается в бак хлоркалиевой пульпы 20.

Соковый пар из первых девяти ступеней вакуум-кристаллизационной установки конденсируется в поверхностных конденсаторах 1. Конденсацию пара осуществляют путем его охлаждения оборотным маточным щелоком, возвращаемым на растворение после кристаллизации. При этом растворяющий щелок нагревается до 70°. Дальнейшее его нагревание до 113—115° проводится в трубчатом подогревателе 7 паром с давлением в 2—3 атм. С такой температурой растворяющий щелок перекачивают на выщелачивание сильвинита в шнековые растворители.

Соковый пар из последних пяти ступеней вакуум-кристаллизационной установки не используется для нагревания маточного щелока, а конденсируется в пяти конденсаторах смешения 5, орошаемых водой. Величина вакуума, а следовательно, и температура охлажденного маточного раствора в XIV ступени ВКУ зависят от температуры воды, подаваемой в последний конденсатор смешения 5. Поэтому режим работы ВКУ зимой несколько отличается от режима работы в летнее время. Зимой, когда вода холоднее, щелок охлаждается до 15—18°, а в летнее время до 25—27°. Вакуум в корпусах ВКУ создается с помощью системы конденсаторов 1,3,5, паровых эжекторов 4 и вакуум-насосов 2 путем конденсации сокового пара и отсоса выделяющихся из раствора газов.

Система отсоса паровыми эжекторами паровоздушной смеси построена таким образом, что эта смесь нагнетается из каждой последующей ступени в предшествующую, благодаря чему в системе создается ступенчатый вакуум. Из последнего вспомогательного конденсатора 3паровоздушная смесь через брызгоуловитель6 вакуум-насосом 2 выбрасывается в атмосферу.

Конденсат из первых четырех поверхностных конденсаторов 1 возвращается в I—IV ступени ВКУ на разбавление насыщенного раствора, а из последующих пяти поверхностных конденсаторов по барометрической трубе сливается в приемный бак 13. Этот конденсат используют для промывки отвала из растворителей и глинистого шлама.

Свежая вода и конденсат, образовавшийся в конденсаторах смешения 5 и вспомогательных конденсаторах 3, самотеком перетекают из одного конденсатора в другой и через барометрическую трубу выводятся из системы.

Из бака 20 маточный раствор и выпавшие кристаллы KCI попадают в многоконусный сгуститель 17. В калийной промышленности обычно применяются шестиконусные сгустители. Осветленный маточный раствор возвращают в цикл растворения, а сгущенную пульпу хлористого калия из конусов сгустителя с соотношением Ж:Т=1:2 перекачивают насосом в бак с мешалкой 16, откуда она самотеком перетекает для фильтрации в центрифуги 15. В калийной промышленности СНГ работают автоматические центрифуги полунепрерывного действия типа АГ-1800. В процессе фильтрации и промывки КС1 освобождается от маточного раствора, а также от части выкристаллизовавшегося NaCl. В зависимости от режима промывки после сушки можно получить продукт с содержанием до 98,0% КС1. Влажность осадка после центрифуг составляет 5—7%.

Имеется опыт фильтрации хлоркалиевой пульпы на пульсирующих центрифугах непрерывного действия, причем отмечается хорошая их работа по сравнению с центрифугами полунепрерывного действия. Принцип действия пульсирующей центрифуги заключается в том, что непрерывная выгрузка осадка осуществляется при помощи пульсирующего поршня, который вращается вместе с барабаном центрифуги и совершает по 12—16 возвратно-поступательных ходов в минуту.

Для снижения слеживаемости получаемого хлористого калия в сгущенную хлоркалиевую пульпу перед фильтрацией иногда вводят 1%-ный водный раствор первичных жирных аминов с числом углеродных атомов C16—С20 из расчета 180 г добавки амина на 1 т готового продукта.

После центрифуг 15 хлористый калий направляют в сушильное отделение. Обычно сушку осуществляют во вращающемся трубчатом барабане 12 топочными газами, полученными сжиганием угля, мазута или природного газа и подаваемыми внутрь барабана.

Температура топочных газов на входе в сушилку 800—900°, поэтому во избежание сильного перегрева и плавления КС1 горячие топочные газы и влажный материал поступают в барабанную сушилку прямотоком. Отходящие газы с температурой 140—160°, пройдя систему пылеулавливания 11, дымососом 10 выбрасываются в атмосферу. Высушенный хлористый калий с влажностью 0,5—1,0% отправляют на склад готовой продукции.

Сушильный барабан представляет собой стальной цилиндр. Для передвижения и перемешивания материала он вращается со скоростью 4—10 об/мин. Величина удельного влагосъема при конечной влажности КО 1,0% составляет 35—45 кг/м3-час.

В последние годы для сушки различных материалов широкое распространение получили сушилки с кипящим слоем. Они применяются и для сушки хлористого калия. Схема процесса заключается в следующем.

Дымовые газы из топки 7 с температурой 700—750° поступают в сушилку 4. Температура материала в слое 130°, а отходящих газов 100—115°. Из сушилки хлористый калий с влажностью 0,5% непрерывно отправляют на склад. В зависимости от гранулометрического состава высушиваемого хлористого калия вынос его из слоя с отходящими газами составляет 5—25% загрузки. Для выделения хлористого калия из отходящих газов их пропускают через пылеосадительную камеру 3 и батарею циклонов 2. Для окончательной очистки газы промывают водой в пенном аппарате 1 и выбрасывают в атмосферу.

Рис. 5. Схема получения хлористого калия из сильвинита (операции кристаллизации, отделения от маточного раствора и сушкн):

Контрольные вопросы:

1.Покажите расчет адиабатической кристализации с применением фазовых диаграмм.

2. Особенности 1,2,3 ступени ВКУ.

3. Объясните технологические особенности получения хлористого калия из сильвинита.

4. Опишите принцип работы основных аппаратов выделения взвешанных частиц.

5. В чем различия работы сгустителя и фильтрационной установки?

Список рекомендованной литературы:

1. Андреичев А. Н., Нудельман А. Б. Добыча н переработка калийных солей. М., 1960.

2. Аносов В. Я., Погодин С. А. Основные начала физико-химического анализа, М.,

3. Вопросы механического обогащения калийных солей. Под ред. А. А. Желннна. М., 1966.

4. Калийные соли и методы их переработки. Под ред. М. М. Павлюченко. Минск, 1963.

5. М., 1965. Самойлов  О.  Я. Структура водных растворов электролитов и гидратацияионов, М., 1957.

Лекция 4

Физико-химические основы переработки карналлитовых руд. Способы переработки природного карналлита

План изложения лекций:

1. Физико-химические основы переработки карналлитовых руд

2. Способы переработки природного карналлита

3. Способ полного растворения карналита.

- Физико-химические основы переработки карналлитовых руд

Для разработки технологических схем переработки карналлитовых руд галургическим методом, а также проведения расчетов необходимо рассмотреть фазовые диаграммы систем:

KCI—MgCl2—Н20 и KCI—NaCl—MgCI2-H20.

Из диаграмм состояния системы KCI—MgCl2—Н20 при 25° и при 100° (рис. 1) видно, что на каждой изотерме имеется по две эвтонические точки: первая конгруэнтная эвтоническая точка отвечает равновесию MgCl2-6H20 (бишофит) с карналлитом; вторая инконгруэнтиая эвтоническая — равновесию раствора с КО и карналлитом.

Небольшое содержание КО в насыщенном растворе бишофита (0,15 и 0,35% соответственно при 25° и 100°) свидетельствует об очень сильном высаливающем действии MgCl2 по отношению к КО.

Следует отметить, что на изображенных изотермах достоверно установлены фазовые состояния лишь вблизи линии насыщения, т. е. внутри треугольника НВК. Остальные точки, расположенные внутри треугольника ВМК, изображают воздушно-сухие гидраты хлористого магния и безводного карналлита, не существующие в контакте с раствором, и не имеют технологического значения. Поэтому в дальнейшем эта часть диаграммы (треугольник ВМК) отбрасывается.

Добавление небольшого количества воды перемещает состав системы из точки С в точку D. Из рис. 2 видно,, что точка D лежит внутри треугольника СЕ\К, т. е. в области трехфазных равновесий (КС1 + карналлит+раствор Ех). Это означает, что реакция начинается с прибавлением первых порций воды.

По мере добавления к карналлиту все большего количества воды количество его уменьшается, а количество КС1 возрастает. Образующийся КС1 выделяется в виде солевого шлама и называется «шламовым». Поэтому в литературе процесс инконгруэнтного растворения карналлита в воде часто называют «шламовым разложением» карналлита, хотя термин «водное разложение» более удачен.

Рис. 1. Изотермы 25° (а)  и  100° (б) системы KCI—MgCl2—Н20.

Нетрудно убедиться, что полное разложение карналлита произойдет при добавлении такого количества воды, при котором состав системы изобразится точкой Fy при 25° или F2 при 100°, так как эти точки лежат на границе областей трехфазного равновесия СКЕ{ или СКЕ2 (см. рис. 2).

Выход КО при водном разложении относительно чистого карналлита. Правда, такой карналлит в природе не встречается, однако его можно получить при галургической переработке природного карналлита; называется он искусственным карналлитом. Из диаграммы (см. рис. 1, б) находим: л1 = 18%, е2 = 3,4%, е2 = 6,4%. На диаграмме чистый карналлит (точка С) есть состав с координатой хс = 26,83%. При водном разложении 1 т карналлита при 25° образуется 225 кг КCl (83,9% содержания его в карналлите), а при 100°—198 кг (73,8%).

Сравнение показателей водного разложения при низкой (25°) и высокой (100°) температурах показывает, что с точки зрения производства КО более эффективен процесс при низкой температуре.

Поскольку основной растворимой примесью в природном карналлите является галит, процессы галургической переработки карналлита необходимо рассматривать в системе КCl—NaCl—MgCl2—Н20.

KCl, вес. х

В качестве координатного остова фазовой диаграммы четырех-компонентной  водно-солевой  системы   KCl—NaCl—MgCl2—Н20 удобно пользоваться прямоугольным тетраэдром HKNM (рис. 3), где Н—Н20, К—КО, N—NaCl, М—MgCl2. В области 20—100° в указанной системе имеются поля (объемы) кристаллизации гали-та NaCl, сильвина КО, карналлита KMgCb • 6Н20 и бишофита MgCl2 • 6Н20.

Рис. 2. Растворение карналлита в воде при 25° и 100°.

Рис. 3. Координатный остов  изотермической диаграммы растворимости системы KCl—NaCl—MgCb— —Н20.

Образование карналлита можно представить формально как результат соединения (смешения) бишофита и сильвина согласно уравнению

MgCl2 • 6Н20 + КCl=KMgCl • 6Н20.	(1)

Согласно правилу соединительной прямой, из уравнения (1) следует, что фигуративные точки бишофита (В), сильвина (К) и карналлита (С) должны лежать на одной прямой КСВ. Поскольку менее гидратированные формы карналлита и бишофита, возможные в рассматриваемой системе, не участвуют в равновесиях с раствором, область их существования на диаграмме можно изъять и вместо тетраэдра HKNM ограничиться его частью — тетраэдром HK.NB. Очевидно, фигуративные точки всех фаз, способных в системе в заданном интервале температур находиться в равновесии с растворами, т. е. точки К, N, С, В все входят в тетраэдр HKNB. Так что именно тетраэдр HKNB следует считать координатным ос товом (диаграммой составов) системы KCI—NaCl—MgCb—Н2О при температурах 20—100°.

8

N

Рис. 4. Расположение фазовых объемов на изотермической диаграмме растворимости системы KCI—NaCl—MgCU—Н2О.

На диаграмме (рис. 4) существуют следующие однофазные области.

- Кристаллы КС1 — вырожденная точечная область, точка К',

- Кристаллы NaCl — точка N;

- Кристаллы KMgCl3 • 6Н2О — точка С;

- Кристаллы MgCl2 • 6Н20 — точка В;

5. Жидкие растворы — объем HFAGDLUMRE, примыкающий к вершине Н и ограниченный составной криволинейной поверхностью FAGDLUMRE.

Точки F, G, U изображают соответственно насыщенные водные растворы солей NaCl, KCI и MgCl2-6H20. Эвтонические растворы трехкомпонентных подчиненных систем, входящих в систему NaCl—KCI—MgCb—Н2О, называются двойными эвтоническими растворами и обозначаются точками A (KCl-r-NaCl-r-H20), М(MgCl2 • 6Н20 + NaCl + Н20), L (MgCl2 • 6H2O + KMgCl3 • 6H20 + + H2O) HD(KMgCl3-6H20-r-KCl-r-H20).

Поверхность FAERM есть поверхность насыщенных растворов NaCl; GAED—поверхность хлористого калия; DERL — поверхность карналлита и ULRM — поверхность бишофита.

Границы полей насыщения солей изображают двойные эвтонические растворы. Так, линия АЕ изображает равновесие (KCI + -)-NaCl + H20), DE—растворы, насыщенные относительно КС1 и КС1 • MgCl2 • 6Н20, ER — относительно NaCl и KMgCl3 • 6Н2О, LR — относительно KMgCl3 • 6Н20 и MgCl2 • 6Н20, RM — относительно MgCI2 • 6Н20 и NaCl.

Общие вершины трех поверхностей насыщения называются тройными эвтоническими растворами, так как изображают растворы, насыщенные относительно трех солей. Таких точек на диаграмме всего две: Е — раствор, насыщенный относительно КО, NaCl и KMgCl3-6H20 и R — раствор, насыщенный относительно NaCl, KMgCl3 • 6Н20 и MgCl2 • 6Н20.

Области двухфазных равновесий расположены между соответствующими граничными поверхностями (которые могут быть и вырожденными) однофазных областей. Области двухфазных равновесий типа «соль + насыщенный раствор» принято называть «объемами кристаллизации». Объемы кристаллизации солей системы КО— NaCl—MgCl2—Н20 представляют собой конусы, вершинами которых являются точки К, N, С и В, а опорными поверхностями — поверхности насыщения соответственно KCI, NaCl, KMgCl3• 6Н20 и MgO2-6H20.

На диаграмме имеются и другие двухфазные области, например ребра тетраэдра /C/V(KCI + NaCI), /CC(KCl + KMgCl3 • 6Н20"), C5(KMgCl3-6H20-r-MgCl2-6H20), (KMgCI3-6H20 + NaO), очевидно, являющиеся вырожденными.

Конноды в двухфазных областях представляют собой отрезки прямых. Те из них, которые построены в областях кристаллизации солей, называются лучами кристаллизации соответствующих солей. Поскольку концы коннод изображают фазы, сосуществующие в одном равновесии, то все лучи кристаллизации одной соли образуют пучок отрезков, проходящих через фигуративную точку чистой соли, а их противоположные концы изображают состав насыщенных растворов.

Фазовые объемы NKAE, KCED, CBRL, CNER, BNMR, каждый из которых есть тетраэдр с одним криволинейным ребром, суть области совместной кристаллизации двух солей. Конноды в перечисленных фазовых объемах — плоские треугольники, проходящие через прямолинейные ребра тетраэдров, противолежащие криволинейным ребрам. Так, в NKAE произвольная коннода проходит через некоторую точку на линии двойных эвтонических растворов АЕ и ребро тетраэдра NK.

Имеются еще две вырожденные трехфазные области — треугольники KCN и CNB, изображающие соответственно смеси солей KCI + NaCI + KMgCl3-6H20 и NaCl + KCl = MgCb • 6Н20 +  MgCl2-6H20.

Области четырехфазного равновесия суть объемы совместной кристаллизации трех солей и представляют собой тетраэдры KCNE и CNBR, совпадающие со своими коннодами, т. е. являющиеся кон-нодными тетраэдрами.

- Способы переработки природного карналлита

Фазовые равновесия в системе KCI—NaCl—MgCl2—Н20 стабильны, что выражается в их чувствительности к изменению температур и концентраций. На этом основано несколько различных способов галургической переработки природного карналлита. Ограничимся рассмотрением лишь процессов, завершающихся получением КС1.

Все способы получения КС1 из природного карналлита можно подразделить на две группы.

Для технологических схем 1-й группы способов переработки карналлита характерны следующие операции: дробление руды, водное разложение карналлита в растворителях, отделение галитового отвала, выделение солевого и глинистого шламов из полученного щелока, отделение шламового хлористого калия на центрифугах и его сушка, переработка маточного щелока на искусственный карналлит и бишофит.

К 1-й группе относится метод неполного растворения, который иногда называют методом полного шламового разложения, состоящий в обработке природного карналлита водой до перехода в раствор всего хлористого магния. Водное разложение осуществляется в растворителях. Образующийся шламовый хлористый калий и тонкодисперсные нерастворимые примеси отделяются в отстойниках. Солевой шлам обезвожива(ют на центрифугах или вакуум-фильтрах, а осветленный маточный щелок направляют на упарку с целью получения MgCb и искусственного карналлита. Выше указывалось, что выход КС1 повышается при осуществлении водного разложения при низких температурах, однако скорость отстаивания частиц солевого и глинистого шламов, а также скорость фильтрации уменьшаются при низких температурах. Поэтому водное разложение при высоких температурах получило известное распространение.

Для технологических схем 2-й группы способов переработки карналлита характерны следующие операции: дробление руды, выщелачивание карналлита горячим оборотным щелоком, осветление щелока, вакуум-кристаллизация искусственного карналлита, водное разложение искусственного карналлита, сгущение полученной пульпы хлористого калия, ее центрифугирование, сушка хлористого калия, переработка маточного щелока, полученного при водном разложении искусственного карналлита, на бишофит.

3. Способ полного растворения карналита.

Ко 2-й группе относится метод полного растворения карналлита, который также называют методом растворения на конечный щелок. Способ состоит в выщелачивании природного карналлита оборотным горячим щелоком в растворителях, выделении нерастворившегося остатка (в основном галита) в отвал, осветлении полученного щелока (называемого «конечный щелок») и кристаллизации искусственного карналлита (с примесью NaCl и КС1). Выпадающий при выпаривании в вакуум-выпарных аппаратах искусственный карналлит отделяют от маточного щелока на центрифугах или фильтрах. Фильтрат представляет собой оборотный щелок, подаваемый на подогрев и обработку природного карналлита в растворителях. Искусственный карналлит направляют на водное разложение, шламовый КС1 отделяют, а маточный щелок упаривают с целью получения MgCl2.

Как видно, рассмотренные технологические схемы получения хлористого калия из карналлита включают следующие типы процессов: дробление руды, выщелачивание карналлита, осветление, нагревание, выпарку полученных растворов, вакуум-кристаллизацию, отстаивание и фильтрование суспензий, сушку получаемых продуктов. Эти технологические операции аналогичны тем, которые применяются при производстве хлористого калия из сильвинита галургическим методом (см. главу 2). При переработке карналлита используют такую же аппаратуру, как и при переработке сильвинита. При сравнении двух описанных способов получения хлористого калия из карналлита можно заключить, что способы 1-й группы позволяют получать более дешевый продукт, так как технология их более проста (отсутствует стадия вакуум-кристаллизации искусственного карналлита). Однако эти способы имеют худшие технологические показатели (больше потери КС1 с отвалом, получение продукции более низкого качества) и требуют высококачественной руды. Напротив, способы 2-й группы позволяют перерабатывать более бедную руду и получать при этом высококачественные КCl и MgCl2. Поскольку в нашей стране производство хлористого калия из карналлита не получило широкого распространения, сделать окончательные выводы о сравнительной экономичности и перспективности рассматриваемых методов пока не представляется возможным.

Контрольные вопросы:

1. Объясните изотерму переработки карналитовых руд и их основные стептанические точки.

2. Покажите различия показателей водного разложения при низких и высоких температурах.

3. Объясните расположение фазовых объемов на изотермической диаграмме.

4. В чем различие технологических схем первой группы от других?

Список рекомендованной литературы:

- Производство и применение минеральных удобрений. Перевод с англ. под ред. А. В. Петербургского. М., 1965.

- Лукьянов П. М. История химических промыслов и химических производств России. Т. I., М., 1948.

- Глембоцкий В. А., Классен В. И., Плакс и н И. Н. Флотация. М., 1961.

- Беляе в А. И. Металлургия легких металлов. М., 1954.

Лекция 5

Извлечение брома из щелоков, получаемых при переработке карналлита.Утилизация хлормагниевых щелоков

План изложения лекций:

1. Извлечение брома из щелоков, получаемых при переработке карналлита

2.Утилизация хлормагниевых щелоков

3. Технологическая схема извлечения брома из карналитовых щелоков.

4. Производство магнезита, его качество.

- Извлечение брома из щелоков, получаемых при переработке карналлита

При переработке карналлита неизбежно образуются щелока, содержащие до 30% MgCl2, а также хлориды калия и натрия в виде примесей. Сбрасывание таких щелоков сопряжено не только с потерей ценных продуктов, но и с засолением грунтовых и поверхностных вод, поэтому хлормагниевые щелока необходимо утилизировать.

При растворении карналлита содержащиеся в нем в виде примесей бромиды магния, калия и натрия переходят в раствор и накапливаются в оборотном щелоке при его циркуляции в системе. Поэтому перед утилизацией хлормагниевых шелоков из них необходимо извлечь соединения брома.

Такое комплексное использование сырья позволяет существенно улучшить экономические показатели переработки карналлита.

Бром и его соли находят широкое применение в медицине, фото-кинотехнике, производстве некоторых красителей, фармацевтических препаратов. Наибольшее количество брома расходуется для синтеза бромистого этила и дибромэтана, которые в качестве антидетонаторов добавляются к моторному топливу.

Жидкий бром представляет собой ядовитую, агрессивную жидкость, поэтому с целью облегчения хранения и перевозки заводы выпускают бромную продукцию в виде плава бромистого железа (FeBr2 • 6Н2О). Согласно ТУ 136—48, плав должен содержать не менее 49% брома, не более 5% хлора (от количества брома) и не более 0,3% трехвалентного железа.

Извлечение брома из щелоков карналлитового производства основано на окислении содержащихся в растворе бромидов до элементарного брома с последующей его отгонкой паром или десорбцией воздухом. В качестве окислителя обычно служит газообразный хлор. Наряду с основной реакцией

МеВг2 + С12 = МеС12+Вг2

при этом протекают также побочные реакции:

Вг2 + С12 = 2ВгС1,   Вг2 + ЗС12=2ВгС13.

Для подавления гидролиза и снижения таким образом потерь брома щелок перед обработкой хлором подкисляют соляной кислотой до рН 3—3,5.

Извлечение элементарного брома из щелоков чаще всего осуществляют отгонкой паром или десорбцией воздухом.

Выбор десорбента (пар или воздух) зависит от содержания брома в щелоке. Поскольку расход пара увеличивается с уменьшением концентрации брома в исходном щелоке, десорбция брома воздухом нашла более широкое применение в промышленности, так как в этом случае появляется возможность извлекать бром из разбавленных растворов.

Технологическая схема этого процесса (рис. 1) состоит из следующих основных стадий: 1) окисление щелоков газообразным хлором, 2) десорбция брома из щелоков продувкой воздухом, 3) очистка бромовоздушной смеси от хлора, 4) поглощение брома из бромовоздушной смеси железной стружкой, 5) упарка полученного раствора бромного железа.

Карналлитовый щелок с содержанием 0,6—2,5 кг брома на 1 м3

подкисляют и вводят в хлоратор 2, представляющий асбоцементную трубу диаметром до 600 мм. Окисление бромидов хлором осуществляют на 90—96%, затрачивая на это 120—140% хлора от теоретически необходимого количества.

Рис. 1. Схема извлечения брома из карналлитового щелока десорбцией воздухом:

/ — бак для щелока; 2 — хлоратор; 3 — десорбер; 4 — брызгоуловители;

5 — башня для хлорочистки; 6 — сборкик  бромидных   растворов;

7 — хемосорбер;   8 — вентилятор; 9 — сборник раствора бромистого железа; 10 — центробежные насосы.

Десорбцию брома из окисленного щелока проводят в десорбере 3. Десорбер — это железобетонная башня высотой 14 м и диаметром до 4 м, заполненная керамическими кольцами Рашига (50X50).

Коэффициент десорбции брома из щелока зависит от температуры, линейной скорости воздуха и плотности орошения.

Обычно линейная скорость воздуха в десорбере составляет 0,6—1,2 м/сек. Чтобы уменьшить расход воздуха, стремятся поддерживать повышенную температуру как рассола, так и воздуха. Для этого, особенно в зимних условиях, в десорбер подают воздух, отсасываемый хвостовым вентилятором 8 из хемосорбера.

Повышение коэффициента извлечения брома связано с увеличением площади насадки десорбера или с увеличением скорости воздуха, поэтому степень десорбции брома обычно не доводят выше 92—95%.

В выходящей из десорбера бромовоздушной смеси, помимо брома, содержится хлор (в основном в виде BrCl). Для извлечения хлора бромовоздушную смесь промывают в башне 5 растворами бромидов. При этом протекают реакции:

МеВг2+С12 = Вг2+МеС12, МеВг2 + 2ВгС1 = 2Вг2+МеС12.

В результате этих реакций улавливается до 95% хлора и выделяется эквивалентное количество брома. Растворы, применяемые для хлорочистки, содержат 20—40 г/л Вг.

Очищенная от хлора бромовоздушная смесь поступает в хемо-сорбер 7, где бром улавливается железными стружками.

Хемосорбер — полая башня 7 м высоты, сложена из бештау-нита. На колосниковую решетку в башне укладывают слой железной стружки высотой до 4 м. По мере расходования стружки хемосорбер периодически догружают.

Взаимодействие брома с железными стружками в присутствии паров воды протекает очень энергично. Образующееся при этом бромное железо поглощает из воздуха влагу и переходит в раствор. Получаемый в хемосорбере раствор содержит до 700 г/л бром-иона в виде FeBr2 и небольшое количество FeBr3.

При выдерживании этого раствора в баке с железными стружками происходит восстановление трехвалентного железа до двухвалентного:

2FeBr3+Fe = 3FeBr2.

Полученный раствор бромистого железа выпаривают в чугунных или эмалированных чашках, пока температура кипения не достигнет 132°. Этой температуре кипения соответствует концентрация раствора 49% Вг-. Полученный плав сливают в барабаны из кровельного железа, в которых он застывает в монолитную массу. Выход брома в товарный продукт составляет 70—85% содержания его в исходном карналлитовой щелоке. Для получения плава бромистого железа расходуют (в пересчете на 1 т брома): хлора 0,6—0,9 т; железной стружки 0,8—1,0 т; электроэнергии до 10000 квт-ч; топлива 0,6—1,0 т (в пересчете на уголь); воды 20—50 м3.

Разрабатываются и другие технологические схемы утилизации брома из рассолов. В частности, в Японии и США разработаны методы извлечения брома из рассолов ионообменными смолами и осаждением хлористым серебром. В этих методах выход брома составляет около 90%- Необходимо также отметить, что поглощение брома из бромовоздушной смеси можно проводить не только железными стружками, но и другими поглотителями и в том числе концентрированными растворами бромистого железа, известковым молоком, растворами соды.

Для поглощения брома щелочными растворами и растворами бромистого железа применяют насадочные башни, а при использовании в качестве поглотителя известкового молока применяют барботажные колонны, снабженные полками с колпачковыми тарелками.

- Утилизация хлормагниевых щелоков

Хлормагниевые щелока, получаемые при переработке карналлита, могут быть переработаны на хлористый магний. Разработана также технология получения из очищенных и упаренных щелоков окиси магния (магнезитового порошка) и концентрированной соляной кислоты. Эти продукты находят широкое применение в народном хозяйстве. Из хлористого магния получают магнезии, дефолианты; его используют также в качестве антифризов. Магнезитовый порошок — ценное сырье для производства сводового магнезито-хромитового кирпича, хромомагнезитовых огнеупоров, изготовления огнеупорных обмазок.

Выпускаемый в качестве товарного продукта твердый хлористый магний представляет шестиводный кристаллогидрат MgCb • 6Н2О с примесью небольших количеств четырехводного MgCl2 • 4Н20. Согласно ГОСТ 7759—55, в техническом продукте должно содержаться не менее 45% MgCl2 и примесей не более (,%): 0,2 CaO; l,6MgS04; 2,0 KCl + NaCI.

Технические условия на магнезитовый металлургический порошок приведены в табл. 1.

Таблица 1

Качество магнезита, полученного гидролизом хлористого магния

|  |  |  | Примеси, | % не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продукт | MgO. % не менее | CaO | SiOj | so; | Сг |
| Магиеэит, полученный гидролизом MgCI, | 97,0 | 0,7 | 0,1 | 0.8 | 0,9 |
| ТУ 5133—55 на магнезит для производства хромомагнезитовых огнеупоров | 90.5 | 2,5 | 4,0 |  |  |

Для получения из хлормагниевых щелоков хлористого магния или магнезита из щелоков должны быть удалены примеси хлоридов калия, натрия и кальция (табл. 2).

Таблица 2

| Щелок | MgCI, | KCI | NaCl | CaCI, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходный | 368 | 13 | 15 | 2 |
| Частично упаренный | 460 | 1,2 | 4.4 | 0,05» |

* После осаждеиня сульфатом магния

Из анализа диаграммы растворимости системы KCl—NaCl— —MgCl2—Н20 следует, что по мере увеличения концентрации MgCl2 равновесная концентрация КС1 и NaCl в насыщенном растворе этих солей снижается. Так, в бишофитной тройной точке при 25° имеем следующий состав насыщенного раствора (%): 35,56 MgCl2; 0,32 NaCl и 0,12 KCl. Эти данные показывают, что простым упариванием хлормагниевых щелоков до концентрации 35% MgCl2 можно выделить значительную часть примесей NaCl и КО.

Для очистки щелоков от примеси СаС12 в раствор добавляют сульфат магния с выделением в осадок ионов кальция в виде труднорастворимого сульфата кальция:

СаС12+MgS04+2Н20 -»- MgCl2 + CaS04 • 2Н20.

Выпавший из раствора гипс отделяют фильтрованием. Для получения хорошо фильтрующегося осадка операцию осаждения гипса проводят при 90 .

Очистка карналлитового щелока от примесей NaCl и КО может быть также осуществлена обработкой раствора газообразным хлористым водородом.

3. Технологическая схема извлечения брома из карналитовых щелоков.

Технологическая схема производства хлористого магния из хлормагниевых щелоков, применяемая на магниевых заводах, заключается в следующем.

Исходные щелока концентрируют в многокорпусной вакуум-выпарной батарее и получают раствор с содержанием 35% MgCl2, который охлаждают до 90°, затем осаждают ионы кальция в виде гипса, снижают температуру раствора до комнатной и выделяют выпавшие в осадок примеси (табл. 2). После отделения примесей дальнейшую выпарку щелока производят в выпарных аппаратах погруженного горения или в открытых стальных футерованных барабанах, обогреваемых паром 25—30 атм. Выпарку щелоков до концентрации выше 45—50% MgCl2 не производят, так как при температурах кипения раствора выше 160° наблюдается гидролиз .хлористого магния с образованием хлористого водорода.

Рис. 2. Выпарной аппарат с горелкой погруженного горения:

/ — запальная свеча; 2 — горелка; 3 — камера сгорания; 4 — выпарной аппарат.

Большой недостаток выпарки в выпарных аппаратах поверхностного типа — отложение на теплопередающих поверхностях осадков, выпадающих из раствора (инкрустаций), что резко снижает коэффициент теплопередачи. Выпарные аппараты погруженного горения лишены такого недостатка, и поэтому их начали широко применять для выпарки агрессивных и загрязненных растворов.

Выпарной аппарат с горелкой погруженного горения (рис. 2)—это стальной футерованный резервуар 4. Он снабжен горелкой 2, камера сгорания которой погружена в выпариваемый раствор. В камеру сгорания 3 подают воздух и газ и полученную смесь зажигают свечой /. Благодаря развитому контакту продуктов сгорания с выпариваемым и хорошо перемешиваемым раствором достигается высокая интенсивность процесса. Упаренный до концентрации 45—47% MgCb раствор разливают в барабаны из кровельного железа, где он застывает в монолит.

4. Производство магнезита, его качество.

В некоторых случаях хлористый магний выпускают в виде чешуйчатого продукта.

Полученный    вышеуказанным методом очищенный и упаренный раствор можно также непосредственно переработать на магнезитовый порошок методом высокотемпературного гидролиза. Этот способ утилизации хлормагниевых щелоков, представляет весьма большой интерес, поскольку потребность в высококачественном магнезитовом порошке непрерывно возрастает.

Метод получения окиси магния из хлористого магния заключается в высокотемпературном гидролизе MgCl2-6Н20. Известно, что хлористый магний образует с водой несколько кристаллогидратов. При температуре выше 0° известны   кристаллогидраты с 6, 4 и 2 молекулами воды. С повышением температуры происходит потеря воды кристаллогидратами.

При нагревании в потоке воздуха отщепление последних молекул воды от хлористого магния сопровождается его гидролизом.

При температурах выше 600° MgCl2 может существовать лишь при высоком парциальном давлении хлористого водорода над обезвоживаемым продуктом. Поэтому при высоких температурах (800—900°) в потоке водяных паров хлористый магний полностью будет превращаться в MgO.

МдС12-2И20

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Объемн.ХНС!

Рис. 3  Политермическая   диаграмма системы MgCl2+H204=tMgO+2HCl.

Состав твердых и газообразных продуктов, образующихся по этой равновесной реакции, приведен на рис. 4. Из рис. 4 видно, что при достаточно высоких температурах существование MgCl2 возможно лишь при весьма большой концентрации хлора в газовой фазе. При температурах выше 800° хлористый магний практически полностью будет окисляться до MgO при относительно невысоком содержании кислорода в газовой фазе.

Анализ системы MgCl2—02—Н20—MgO позволяет заключить, что при температурах выше 800° хлористый магний будет нацело превращаться в MgO при относительно небольшом содержании водяных паров в газовой фазе, а отходящие газы будут содержать хлористый водород и частично хлор. Ниже приведена освоенная промышленностью схема получения MgO путем окисления хлористого магния кислородом воздуха.

Очищенные и упаренные до концентрации 40—45% хлормаг-ниевые щелока (рис. 5) поступают в распылительную сушилку 4, где происходит обезвоживание хлористого магния с образованием продукта MgCl2 • Н20, который выделяют из газа в циклоне 5 и пневмотранспортом с помощью ротационной воздуходувки подают в реактор 2. Отходящие из распылительной сушилки газы направляют в абсорбционную установку для получения соляной кислоты.

Распыляемый в реакторе 2 одноводный хлористый магний обогревается топочными газами. Температура в зоне реакции 1000—1100°. Образующуюся окись магния выделяют из газов в циклоне 3, охлаждают и направляют потребителю.

Рис. 4. Равновесие в системе MgCl2

Раствор МдС12

Полученный таким методом продукт содержит до 97% MgO и может быть использован в качестве магнезитового металлургического порошка в промышленности огнеупоров (см. табл. 1).

Рис. 5. Схема установки для получения MgO из растворов хлористого магния:

1 — топка; 2 — реактор   (печь   для   высокотемпературного   гидролиза MgCl2);  3, 5 — циклоны; 4 — распылительная сушилка; 6—шлюзовые затворы;   7 — бункер;   8 — ротационная  воздуходувка.

Контрольные вопросы:

1. Объясните необходимость извлечения брома из щелоков

2. Объясните особенности технологической схемы извлечения брома.

3.Объясните способы очистки брома от хлорсодержащих отходов.

4. Объясните технологические особенности и химизм щелока примесей хлоридов кальция.

5. Объясните политермическую диаграмму.

Список рекомендованной литературы:

- Ксензенко В. И., Стасиневич Д. С. Технология брома и иода. М., 1960.

- Калийные соли и методы их переработки. Под ред. М. М. Павлюченко. Минск, 1963.

- Аносов В. Я., Погодин С. А. Основные начала физико-химического анализа, М., 1947.

- ШахпароновМ. И. Введение в молекулярную теорию растворов. М., 1956.

Лекция 6

Утилизация хлористоводородных газов, образующихся при производстве калийных удобрений

План изложения лекций:

1. Утилизация хлористоводородных газов, образующихся при производстве калийных удобрений.

2. Методы абсорбции НCl.

Утилизация хлористоводородных газов, образующихся при производстве калийных удобрений

При высокотемпературном гидролизе хлористого магния, кислотных методах переработки хлористого калия на бесхлорные калийные удобрения и гидротермической переработке сульфатно-хлоридных калийных руд в качестве побочных продуктов образуются газы, содержащие хлористый водород.

По экономическим и санитарным соображениям эти газы необходимо утилизировать или обезвреживать. Вопросы создания рациональных технологических схем утилизации хлористого водорода из отходящих газов имеют для калийной промышленности первостепенное значение.

Обычно хлористый водород из таких газов поглощают водой с целью получения соляной кислоты. Соляная кислота широко применяется в промышленности органического синтеза, при получении гидролизного спирта и глюкозы, в производстве сахара, активированного угля, при дублении и окраске кож, в гидрометаллургии, при металлообработке и т. д. Выпускают несколько сортов соляной кислоты. Из отбросных газов калийной промышленности обычно получают техническую соляную кислоту, содержащую до 27,5% НС1, а для производства реактивной соляной кислоты в настоящее время используют хлористый водород, синтезированный из элементов.

2. Методы абсорбции НCl.

Абсорбцию хлористого водорода осуществляют двумя способами: 1) с отводом тепла, 2) без отвода тепла, выделившегося при гидратации HCI.

Хлористый водород очень хорошо растворяется в воде, причем растворение сопровождается выделением тепла (до 18 ккал/моль НС1).

Этого тепла достаточно для того, чтобы образующаяся соляная кислота закипела. По этой причине считали, что если не отводить тепло, выделяющееся при растворении НС1 в воде, невозможно будет получить соляную кислоту, содержащую более 20,24% НС1 (состав ацеотропной смеси хлористого водорода с водой при давлении 1 атм.). Поэтому в первых установках, производящих соляную кислоту, хлористый водород перед абсорбцией охлаждали и сам процесс абсорбции вели при возможно низкой температуре.

Позднее А. М. Гаспаряном был разработан адиабатический способ получения соляной кислоты (без отвода тепла растворения), который в настоящее время находит широкое применение на заводах, получающих соляную кислоту главным образом из синтетического хлористого водорода.

Из отбросных газов, содержащих хлористый водород, соляную кислоту продолжают производить абсорбцией хлористого водорода с отводом тепла растворения (рис. 1).

Рис. 1. Схема  установки для  получении  соляной кислоты с отводом тепла растворения:

/ — башня  для  очистки   газа;  2 — холодильник;   3 — абсорберы;   4 — хвостовая башня;  5 — керамический вентилятор.

Хлористоводородный газ, содержащий различные примеси, вначале поступает на очистку в башню 1. Здесь конденсируется часть влаги, улавливается пыль, в результате чего получается загрязненная соляная кислота, содержащая 8—10% НС1. Эта кислота является отходом производства. А частично очищенный газ охлаждают до 35—40° и направляют на абсорбцию. Абсорбцию хлористого водорода можно осуществлять либо в керамических башнях с насадкой, либо в кварцевых абсорберах — интегралах. В последнем случае охлаждение газа также проводят в кварцевых интегралах.

Кварцевые холодильники (и абсорберы) представляют собой S-образные трубки длиной 2 м и внутренним диаметром 200 мм, изготовленные из непрозрачного кварца. Благодаря высокой термостойкости кварца охлаждение газа перед абсорбцией и отвод тепла от кислоты осуществляют орошением холодильников и абсорберов снаружи водой. С этой целью кварцевые интегралы компонуются в секции подобно оросительным холодильникам. Охлажденный газ поступает в абсорберы 3, где движется противотоком поступающей сверху кислоте. Окончательное улавливание хлористого водорода проводят в керамической башне 4 с насадкой, после чего выхлопные газы выбрасывают в атмосферу керамическим вентилятором. Полученную в абсорберах кислоту смешивают с конденсатом из холодильников и в виде готовой продукции с содержанием 27,5% НС1 отправляют потребителю.

В некоторых случаях для удобства перевозки и хранения готовят ингибированную соляную кислоту. В качестве ингибитора используют полимеры бутиламина с добавкой солей мышьяка. Так как стойкость указанных веществ в концентрированных и горячих кислотах невелика, то ингибированную кислоту летом выпускают концентрацией 19—20% НС1, зимой— до 25% НС1.

Нужно отметить, что в ряде методов переработки калийных солей получаются значительные количества отбросного хлористого водорода. Так, при получении сульфата калия гидротермическим методом на 1 т К2О попутно 'образуется 6,8 т соляной кислоты (в пересчете на 27,% НС1).

Кроме того, хлористый водород образуется при хлорировании многих органических соединений. С развитием промышленности органического синтеза все возрастающее количество соляной кислоты будут получать из отбросных газов органических производств. Естественно, что в настоящее время остро встает вопрос о возможности сбыта получаемой при этом соляной кислоты.

Вместе с тем увеличивается потребность в хлоре в связи с развитием хлорной металлургии, а также применением хлора в органическом синтезе. Все это вызывает потребность в создании рациональных методов переработки хлористого водорода в хлор.

Известные в этой области методы получения хлора основаны на окислении хлористого водорода или полученных из него хлоридов кислородом воздуха.

Реакция окисления НС1 кислородом является равновесной:

4НС1 + 02=ё±:2Н20+2С12.

Анализ зависимости константы равновесия от температуры показывает, что с увеличением температуры равновесный выход хлора снижается. И напротив, он увеличивается с увеличением общего давления, а также парциального давления НС1 в равновесной газовой смеси, так как последняя величина входит в уравнение изотермы реакции в четвертой степени. Удаление из равновесной газовой смеси образующегося водяного пара также будет увеличивать равновесный выход хлора. Правда, повышение давления или удаление водяного пара из газовой смеси связано со значительными техническими трудностями. В связи с этим на практике для увеличения равновесного выхода хлора процесс окисления ведут при невысокой температуре, стараясь повысить концентрацию кислорода и особенно хлористого водорода в газовой смеси, идущей на реакцию.

Для увеличения скорости окисления НС1 применяют катализаторы. Рассмотренный процесс получения хлора был осуществлен в способе Дикона, утратившем затем свое промышленное значение.

По этому способу подогретый газ, содержащий 25% НО и 75% воздуха (около 16% 02), направляли в контактный аппарат, где при 430—490° осуществлялось окисление хлористого водорода. В качестве катализатора использовали хлорную медь, раствором которой пропитывали пористый носитель.

Выходящий из контактного аппарата газ содержал 8% С12, 9% НО, 8% Н20 и воздух (остальное). Такой газ после отмывки хлористого водорода и осушки использовали для получения хлорной извести.

В настоящее время способ Дикона возрождается на новой технической основе. Применение высокоактивного низкотемпературного катализатора, а также кислорода вместо воздуха позволяет повысить концентрацию хлора в газе. После отмывки остатков НО и осушки газа из полученной хлоркислородной смеси хлор удаляют сжижением, а оставшийся кислород возвращают на окисление. Продуктом производства является сжиженный хлор.

В качестве низкотемпературного катализатора используют СиС12, активированную солями редкоземельных металлов. На таком катализаторе окисление НО осуществляется с приемлемой для технических целей скоростью при температуре не выше 100—150°.

Хлористый водород можно окислять также растворами азотной кислоты:

ЗНС1 + HN03=Cl2 + NOC1 + 2Н20.

С увеличением температуры и концентрации азотной кислоты равновесие этой реакции почти нацело сдвинуто вправо. Образовавшийся хлористый нитрозил можно окислить по реакции

2N0Cl + 02 = 2N02 + Cl2.

Предложено, в частности, окислять NOC1 75%-ной азотной кислотой:

2NOCl + 4HN03 = Cl2 + 6N02 + 2Н20.

Смесь хлора и N02 перерабатывают на жидкий хлор и разбавленную азотную кислоту, которую опять возвращают в цикл.

Интерес представляют способы получения хлора, в которых окислению подвергают не хлористый водород, а полученные из него и окислов металлов хлориды.

Разработаны технологические схемы, в которых воздухом или воздухом, обогащенным кислородом, окисляют хлориды магния, титана, ванадия, железа с целью получения хлора и соответствующих окислов металлов.

Хлориды металлов можно получать как растворением в соляной кислоте соответствующих окислов металлов, так и их хлорированием газообразным хлористым водородом (этот процесс иногда называют процессом гидрохлорирования). В последнем случае в зависимости от температуры ведения процесса, физико-химических свойств хлорируемых окислов металлов, концентрации хлористого водорода в газовой фазе можно получить либо безводные хлориды, либо их кристаллогидраты:

МеО+2НС1 = МеС12+Н20, МеС12+Н20 = МеС12 +Н20, МеС12-Н20 = МеС12+Н20.

Найдено, что для многих окислов металлов хлористый водород — хороший хлорирующий агент. Так, окись магния уже при 78° хлорируется газообразным хлористым водородом.

Хлорированию газообразным хлористым водородом подвергают как порошкообразные окислы металлов, так и суспензии окислов металлов, взвешенные в расплавах хлоридов (обычно хлоридов калия, натрия или магния). Предложена установка для хлорирования газообразным хлористым водородом окислов железа, взвешенных в расплавленном хлористом калии:

KCl + Fe203 + 6НС1 = 2FeCl3 • KCl + 3H20.

При этом хлорное железо растворяется в расплаве и образует менее летучее соединение состава FeCl3 • KCl.

В последние годы хлорирование окислов металлов и руд в расплавах хлоридов приобрело широкое развитие. Было установлено, что при хлорировании некоторых окислов металлов в расплаве хлоридов решающая роль принадлежит растворению соответствующих окислов в расплаве, так как хлорированию подвергается преимущественно вещество, растворенное в хлоридах.

Многие окислы металлов, интенсивно хлорируемые в расплавах хлоридов, обладают относительно невысокой растворимостью (табл. 20). Однако за счет интенсивного хлорирования растворенного в расплаве вещества процесс хлорирования некоторых окислов металлов в расплаве характеризуется высокими скоростями.

Полученные различными методами хлориды металлов затем подвергают окислению:

Чтобы сдвинуть равновесие этой реакции вправо, необходимо повышать температуру, концентрацию кислорода в газовой фазе, а также отводить образующийся хлор из зоны реакции.

Для правильного выбора технологических параметров процесса окисления хлоридов и его надлежащего аппаратурного оформления необходимо знать физико-химические свойства окисляемых хлоридов металлов (температуру плавления, летучесть), условия обезвоживания, гидролиза, окисления.

Исследованиями свойств хлоридов магния, железа, никеля, кобальта, марганца, хрома, ванадия было установлено, что подходящими окислами металлов для осуществления циклического процесса «гидрохлорирование — окисление хлорида» могут служить окислы магния, железа и марганца. Оказалось, что механизм окисления хлоридов металлов переменной валентности, как правило, сложнее механизма окисления MgCl2. Так, например, при нагревании хлоридов железа в нейтральной и окислительной атмосфере протекают следующие взаимодействия. При температуре выше 300° FeCl3 возгоняется, причем в нейтральной среде одновременно с возгонкой происходит диссоциация хлорного железа:

FeCl3 = FeCl2 + 1/2Cl2.

В потоке воздуха или кислорода при температуре выше 380° FeCl3 окисляется по суммарному уравнению:

2FeCl3+l1/202=Fe203+3Cl2.

В действительности процесс протекает сложнее. Образующееся при диссоциации FeCl3 хлористое железо также будет окисляться:

2FeCl2+l1/202=Fe203-r-2Cl2.

По некоторым данным окисление хлористого железа протекает через промежуточную стадию образования оксихлорида железа:

2FeCl2 + 1/2O2 = FeOCl + FeCl3.

Выше 420° оксихлорид железа разлагается:

3FeOCl = Fe203 + FeCl3.

В связи с этим при окислении хлоридов железа выше 500° твердые продукты взаимодействия состоят из Fe203. Хлориды металлов можно окислять в аппаратах различной конструкции: вращающихся трубчатых печах, печах с кипящим слоем, печах пылевидного обжига, в ваннах с расплавленными хлоридами. В частности, хлориды железа предложено окислять в расплавленных хлоридах натрия и калия:

2FeCl3 +1/2O2  = Fe203+ЗС12. Полученный хлор является товарным продуктом, а суспензию Fe203 в расплавленном хлористом калии хлорируют газообразным хлористым водородом:

Fe203+6НС1 = 2FeCl3+3H20. Образующееся хлорное железо снова возвращают в цикл.

Методы получения хлора из хлористого водорода через промежуточную стадию окисления хлоридов обладают тем достоинством, что этими методами хлор может быть получен из отбросных газов с малым содержанием НС1.

Однако следует сказать, что пока не разработаны еще способы получения хлора из НС1, которые были бы экономичнее способа получения хлора электролизом поваренной соли, поэтому поиски таких способов должны настойчиво продолжаться.

Контрольные вопросы:

1. Особенности получения хлористоводородной кислоты из отходящих газов производства калийного удобрения.

2. Дайте технологическое сравнение способа абсорбции хлористого водорода.

3. Объясните технологические параметры окисления хлористого водорода кислородом.

4. Объясните катализаторы применяемые при окислении хлористого водорода.

5. Объясните область применения хлорирования металлов и их соединений.

Список рекомендованной литературы:

- Андреичев А. Н., Нудельман А. Б. Добыча н переработка калийных солей. М., 1960.

- Вольфкович С. И., Логинова А. И. Успехи химии, XVIII, 453 (1949).

- Лукьянов П. М. История химических промыслов и химических производств России. Т. I., М., 1948.

- ШахпароновМ. И. Введение в молекулярную теорию растворов. М., 1956.

Лекция 7

Оборудование, применяемое в производстве KCl галургическим методом

План изложения лекций:

1.  Виды аппаратов выщелачивания сильвинита и их работа.

2. Аппаратура для фильтрации галитового отвала.

3. Аппаратура для остветления (отстаивания) насыщенного раствора.

4. Аппаратура для охлаждения раствора и кристаллизации хлористого калия.

5. Аппаратура для сушки хлористого калия.

1.  Виды аппаратов выщелачивания сильвинита и их работа.

В производстве хлористого калия галургическим методом для дробления и выщелачивания сильвинитовой руды, нагревания, охлаждения, отстаивания и очистки оборотных щелоков, кристаллизации из них хлористого калия, фильтрации пульп и суспензий, сушки хлористого калия, а также для дозировки и перемещения твердых материалов, растворов и суспензий применяется разнообразное оборудование.

Большая часть оборудования, например дробилки, грохоты, вакуум-фильтры, центрифуги, кожухотрубные теплообменники, конденсаторы смешения, отстойники Дорра, центробежные насосы, вакуум-насосы, циклоны,— типовое; некоторые же аппараты специфичны только для этого производства.

Рассмотрим основные аппараты, специфичные для производства КCl галургическим методом. конструкции. Впервые для этой цели были применены вертикальные цилиндрические выщелачиватели.

Сильвинит загружается в аппарат сверху на наклонную колосниковую решетку. Система штуцеров позволяет пропускать растворяющий щелок сверху и снизу. Выщелоченный галитовый отвал извлекают снизу через разгрузочный люк. Аппарат прост по устройству, но механизация выгрузки отвала из вертикального выщелачивания сопряжена с известными трудностями, поэтому в калийной промышленности ныне повсеместно применяют горизонтальные шнековые растворители.

Аппараты для выщелачивания сильвинита. Для выщелачивания сильвинита могут быть использованы аппараты различной

В атмосферу

Рис. 1. Схема сушки хлористого калия в сушилке с кипящим слоем:

1 — вертикальный промыватель;   2 — циклон; 3 — пылеосадительная камера; 4 — сушилка; 5 — загрузочное устройство; 6 — дутьевой  вентилятор; 7—топка; 8 — выгрузочное   устройство; 9— дымосос.

Рис. 2. Шнековый растворитель:

/ — наклонный элеватор; 2— корыто; 3 — крестовина; 4 — цепи; 5—-ковш; 6 — перегородки; 7— спираль шнека; 8 — патрубки; 9— ролнкн; 10— лапы; 11 — вал; 12 — дюза; 13 — лопасти-скребки.

Этот аппарат (рис. 2) представляет стальное корыто 2, в котором вращается шнековая мешалка. Мешалка служит не только для перемещения сильвинита, но и обеспечивает хороший контакт между выщелачиваемым материалом и растворяющим щелоком. Корыто растворителя состоит из нескольких царг и покрыто сверху крышкой. Внутри корыта имеются не доходящие до дна перегородки 6, благодаря которым улучшается контакт щелока с рудой. Для подогрева раствора в растворитель через дюзы 12, укрепленные на стенке корыта, вводят острый пар.

Чтобы устранить вибрации стенок растворителя, на Березников-ском калийном комбинате был предложен бесшумный подогреватель (рис. 3), который снабжен диффузором и соплом. При пропускании через диффузор острого пара в отверстия сопла засасывается раствор, который нагревается, смешиваясь с греющим паром. На некоторых заводах для подогрева раствора используют трубчатые поверхностные подогреватели, монтируемые на боковых стенках корыта растворителя. Зарастание трубок подогревателя слоем соли резко снижает коэффициент теплопередачи и, следовательно, эффективность таких подогревателей.

Мешалка шнекового растворителя (см. рис. 2) состоит из вращающегося вала //, на который насажены крестовины 3. К ним прикреплены отдельные части шнековой спирали 7. Стальной вал вращается на чугунных подвесках, укрепленных на боковых стенках корыта. Удаление из шнекового растворителя галитового отвала осуществляется наклонным элеватором /, который смонтирован на торце корыта. Элеватор состоит из ковшей 5 с сетчатыми сетками. Ковши укреплены на движущихся цепях 4. Для предотвращения кристаллизации соли ковши элеватора непрерывно промывают горячей водой.

Производительность шнекового растворителя Q по твердому материалу может быть вычислена по формуле

Q = 47 фт D*Sn т/час, где гр — коэффициент заполнения, равный обычно 0,8;

Т — насыпной вес сильвинита, т/м3;

D—наружный диаметр шнека, м (обычно 2 м);

5 — шаг винта шнека, равный обычно 0,3 D;

п — число оборотов шнека в минуту.

Число оборотов в минуту не должно превышать 8—10 (с увеличением числа оборотов увеличивается производительность растворителя, но снижается степень выщелачивания КС1).

Скорость передвижения сильвинита W в выщелачивателе может быть вычислена по формуле

W = S • п м/сек, а длина растворителя L найдена из уравнения

L=W -х,

где т—время пребывания сильвинита в растворителе, мин.

На основании практических данных т равно 7мин.

Рис. 3. Бесшумный подогреватель: / — отверстие   для   входа   щелока; 2—отверстие для   выхода   нагретого   щелока;   3 — диффузор; 4 — сопло; 5 — перегородка растворителя; 6 — штуцер для пара.

Зная производительность завода по количеству выщелачиваемой руды и используя приведенные формулы, можно вычислить общую длину выщелачивателей. Или, задавшись длиной одного выщелачивателя, можно рассчитать их количество, необходимое для обеспечения заданной производительности завода. В калийной промышленности используют шнековые растворители следующих размеров (мм): длина — 21800; ширина —2760; высота — 2980.

Обычно используют элеваторы с объемом ковша 90 л.

2.Аппаратура для фильтрации галитового отвала.

После шнековых растворителей галитовые отвалы содержат до 12% маточного раствора. Для снижения потерь КС1 отвалы необходимо подвергнуть фильтрации и промывке водой. Галитовые отвалы хорошо фильтруются, поэтому для этой цели можно применять фильтры любой конструкции, обладающие достаточно высокой производительностью. Обычно используют горизонтальный вакуум-фильтр непрерывного действия, называемый часто планфильтром. Аппарат прост по устройству и обладает высокой производительностью. Он состоит из неподвижной станины 6, на которой вращается горизонтальная планшайба 2, являющаяся фильтрующей поверхностью. Планшайба разделена на 16 ячеек, каждая из которой резиновым шлангом 9 соединена с распределительной головкой. Планшайба в качестве фильтрующей поверхности снабжена бронзовыми листами, имеющими отверстия. Влажный материал подают на фильтр в точке А, и он непрерывно движется к разгрузочному устройству. С помощью неподвижной планки // материал равномерно разравнивается на фильтре. Воздух и раствор, отсасываемые за счет разряжения, создаваемого под фильтрующей

Рис. 5. Отстойник типа Браидес: 1,7 — труба для раствора; 2 — кольцевой желоб; 3— штуцер для слива; 4 — штуцер для отвода шлама; 5— диище; 6 — мешалка; 8 — цилиндрический корпус; 9 — крышка.

тканью, через распределительную головку и отсасывающую трубку 5 удаляются в вакуумную систему. Промывка отвала осуществляется водой с помощью специального брызгала. Конечная влажность промытого и отфильтрованного отвала составляет 5—6%. Для  удаления   с  планшайбы отфильтрованного отвала служит

нож 12, которым материал непрерывно сбрасывается на транспортер.

Скорость вращения планшайбы — 1 об/мин. Разряжение под фильтрующей тканью—100— 150 мм рт. ст. Диаметр планшайбы— 5000 мм. Удельная производительность планфильтра при фильтрации галитовых отвалов — 12— 14 т/м2-час (при конечной влажности отвала 6%).

- Аппаратура для осветления (отстаивания) насыщенного раствора.

Для выделения из насыщенного раствора солевого и глинистого шлама применяют отстойники (сгустители) различных конструкций: типа Брандес, многоконусные, механические типа Дорра. Для сгущения хлоркалиевой пульпы также используют многоконусные отстойники (сгустители).

Отстойник Брандеса, применяемый для осаждения солевого шлама,— это цилиндрический аппарат с коническим днищем (рис. 5). Осветляемый раствор поступает в отстойник по центральной трубе 7. Слив отводят сверху из кольцевого желоба 2 через штуцер 3. Сгущенный солевой шлам периодически скачивают из конусообразной части отстойника через штуцер 4. Чтобы устранить налипание солевого шлама на стенки аппарата и придать пульпе подвижность, аппарат снабжен рамной мешалкой 6.

Отстойники Брандеса бывают разных размеров: диаметр — от 3600 до 6000 м, площадь осаждения — от 10 до 28 м2, высота цилиндрической части — 2500 мм.

Чаще применяют многоконусные отстойники. Верх многоконусного отстойника представляет прямоугольный ящик, а низ заканчивается обычно шестью конусами, каждый из которых снабжен вертикальной рамной мешалкой. Скорость вращения мешалки — 1 об/мин. Корпус отстойника стальной, футерованный внутри керамической плиткой на диабазовой замазке.

Скорость осаждения солевого шлама при 95° равна 2 мм/сек, а скорости осаждения глинистого шлама в случае применения в качестве коагулянтов полиакриламида или крахмала соответственно 0,25 и 0,15 мм/сек.

Шестиконусный отстойник приведенных выше размеров может осветлить 225—250 м3 горячего раствора за час.

- Аппаратура для охлаждения раствора и кристаллизации хлористого калия.

На большинстве калийных предприятий охлаждение насыщенного раствора и кристаллизацию хлористого калия осуществляют в многоступенчатой ВКУ. ВКУ состоит из следующих основных аппаратов: вакуум-корпусов, поверхностных конденсаторов, конденсаторов смешения, пароструйных эжекторов.

В качестве вакуум-кристаллизаторов используют аппараты вертикального и горизонтального типов.

Вертикальный вакуум-кристаллизатор представляет собой полый стальной цилиндрический барабан, гуммированный листовой резиной (рис.6). Насыщенный раствор поступает на зеркало испарения через штуцер 3, а соковый пар через ловушку-каплеотде-литель 5 направляется в поверхностные конденсаторы.

Горизонтальный вакуум-кристаллизатор (рис. 7) — это стальной цилиндрический барабан, снабженный горизонтальной рамной мешалкой 4. Горизонтальные вакуум-кристаллизаторы бывают одно-, двух- и трехступенчатые. В последних случаях барабан перегораживают вертикальными перегородками 3, снабженными отверстиями 8 для перетока суспензии. Соковый пар и воздух  отводят в поверхностный конденсатор через паровой штуцер /. Чтобы смыть соль, кристаллизующуюся на стенках аппарата, в него подают горячую воду по трубопроводу 2.

Мешалка приводится в движение электродвигателем через редуктор. Скорость ее вращения—16 об/мин. Для герметизации корпуса вал мешалки снабжен сальником с водяным затвором.

Рис. 7. Горизонтальный вакуум-кристаллизатор:

1 — штуцер для отвода пара; 2 — трубопровод для промывки; 3 — перегородки; 4—рамная мешалка; 5—штуцер для выхода раствора; 6 — ступени корпуса; 7 — штуцер для спуска раствора; 8 — отверстия в перегородках; 9—штуцер для входа раствора.

Наличие мешалки снижает налипание выпадающих кристаллов солей на стенках аппарата, способствует самоочищению хлористого калия от совместно выпавших кристаллов хлористого натрия, а также получению более крупных кристаллов соли. В этом заключается одно из преимуществ горизонтальных вакуум-кристаллизаторов по сравнению с вертикальными. Кроме того, они обладают меньшим гидростатическим эффектом и большим зеркалом испарения. Однако в горизонтальных аппаратах вследствие небольшой величины парового пространства капли раствора увлекаются с паровоздушной смесью, что приводит к кристаллизации солей в трубопроводах. По этим причинам первым по ходу раствора ставят вертикальные вакуум-кристаллизаторы, а затем — горизонтальные.

- Аппаратура для сушки хлористого калия.

В последние годы для сушки различных материалов успешно применяют аппараты с кипящим слоем. Такой метод сушки обеспечивает хороший контакт греющих газов и твердого высушиваемого материала, благодаря чему интенсифицируются процессы тепло- и массопередачи. Сушилки с кипящим слоем относительно просты по устройству, а процесс сушки в таких аппаратах легко поддается автоматизации.

Один из недостатков обработки материалов в кипящем слое — большой пылеунос, достигающий в некоторых случаях 80—90% (в случае сушки полидисперсного материала). Но при сушке материала с частицами одинаковой крупности пылеунос не превышает 5—7% и вызван в основном лишь некоторым истиранием частиц в кипящем слое.

На Березниковском калийном комбинате аппараты с кипящим слоем успешно применены для сушки хлористого калия.

Сушилка с кипящим слоем (рис. .8) состоит из выносной топки 2 и полой сушилки цилиндрического типа. Топка 2 представляет полый металлический цилиндр, футерованный слоем огнеупорного кирпича толщиной 220 мм. В качестве топлива обычно используют мазут или природный газ.

Так как температура плавления хлористого калия 790°, то температура греющих газов, поступающих в сушилку, не должна превышать 700—750°. Теоретическая температура горения мазута равна 1200°. Для получения греющих газов с температурой не выше 750° мазут сжигают с большим избытком воздуха, который подают как в форсунку /, так и непосредственно в топку.

В горячей зоне топки находится полый жаропрочный стакан 9 с сужением на конце. Между стаканом 9 и кожухом топки образуется кольцевой зазор. Благодаря эжекцни в этот кольцевой зазор засасывается холодный воздух, поступающий в печь. Это обеспечивает охлаждение топочных газов и кожуха топки. Топка работает под давлением, которое должно быть эквивалентно сопротивлению слоя материала над решеткой сушилки и газового тракта от топки до решетки. Это сопротивление равно 600—800 мм водяного столба.

Непосредственно на топку установлена сушилка 7 с кипящим слоем. Для обеспечения хороших аэродинамических условий выбрана сушилка круглого сечения. Верхняя часть ее несколько расширена, для того чтобы снизить пылеунос (сепарационное пространство).

Рис. 8. Сушилка для сушки хлористого калия в кипящем слое: /—форсунка; 2— топка;  3 — растопочный  клапан;  4—разбрасыватель;  5 —гляделка; 6—фонарь; 7— сушилка; 8— разгрузочное устройство;    9— жаропрочный стакан.

Сырой хлористый калий легко комкуется, поэтому его подают в слой высушиваемого материала с помощью специального разбрасывателя 4. Высушенный продукт самотеком непрерывно спускают из сушилки через герметическое разгрузочное устройство 8, которое находится на уровне решетки, что обеспечивает удаление из слоя также крупных комков.

Решетка в сушилке металлическая, провального типа. Размеры и вид отверстий показаны на рис. 34. Площадь живого сечения отверстий равна 10%. Поскольку температура в кинящем слое 130—140°, сушилка изготовляется из стали.

Расчет размеров топки и сушилки для сушки хлористого калия сводится к следующему.

Тепловое напряжение топочного пространства в случае сжигания мазута принимается равным 500 • 103 ккал/м3 • час. С помощью этой величины определяют объем топки V, откуда по формуле

V=L.F,

где L — длина топки, м;

F — длина окружности топки, м, можно определить длину и диаметр топки.

Высоту    кипящего   слоя обычно принимают в 4—6 раз большей, чем высота зоны стабилизации. Откуда высоту кипящего слоя hc можно найти по формуле

hc=6h=6 • 20 • 5=600 мм.

Следовательно, высота кипящего слоя в сушилке для хлористого калия должна быть 600 мм.

Учитывая высоту сепарационного пространства, которую принимают обычно в 4 раза больше высоты кипящего слоя, получим полную высоту сушилки:

Я=/гс+4Лс=600 + 2400=3000 мм.

Для случая сушки хлористого калия число псевдоожижения равно 15, а рабочая скорость, подсчитанная для частиц размером 0,2 мм,— 0,5 м/сек.

Зная объем греющих газов, который необходимо подать в сушилку, а также их рабочую скорость, можно легко определить диаметр сушилки из уравнения расхода.

По такой же методике ведется подсчет диаметра сепарацион-ной части сушилки, задаваясь наименьшим диаметром частиц, которым необходимо вернуться в слой, а не улететь из сушилки в виде пыли. Подсчеты показывают, что при скорости в сепараци-онной части сушилки 0,28 м/сек все частицы хлористого калия менее 0,1 мм будут находиться в кипящем слое.

В настоящее время в калийной промышленности Советского Союза для сушки хлористого калия используют сушилки следующих размеров (мм): длина топки—4600, диаметр топки — 3000; высота сушилки (над решеткой) — 3700, диаметр решетки — 4000, диаметр сепарационной части — 5300.

Контрольные вопросы:

1. Расчет производительности растворителя.

2.Аппаратура для фильтрации и осветления.

3.Аппаратура для сушки хлористого калия.

4. Аппаратура для охлаждения раствора и кристаллизации хлористого калия.

Список рекомендованной литературы:

- Справочник по минеральным удобрениям. Под ред. М. В. Каталымова, Л. И. Королева, А. В. Соколова и др. М., 1960.

- Эйдензои М. А. Металлургия магния и других легких металлов. М., 1964.

- Позин М. Е. Технология минеральных солей. М., 1961.

- Марголин И. 3. Обогащение углей, неметаллических полезных ископаемых в тяжелых суспензиях. М., 1962.

Лекция 8.

Развитие флотационного метода обогащения калийных руд. Физико-химические основы флотации растворимых солей

План изложения лекций:

- Развитие флотационного метода обогащения калийных руд

- Физико-химические основы флотации растворимых солей

- Развитие флотационного метода обогащения калийных руд

Интенсивные исследования по изучению флотации растворимых солей начали проводиться еще в 30-х годах. На территории СНГ метод флотационного обогащения природных солей был впервые применен Б. Ф. Пылаевым в 1932 г. для получения чистого NaCl из сильвинитовых отходов. С. С. Кузин, обнаружив депресснрующее действие хлористого натрия на флотацию хлористого калия, использовал это явление для флотационного обогащения Соликамской сильвиннтовой руды с выделением в пенный продукт NaCl. В качестве собирателей были использованы жирные, нафтеновые и смоляные кислоты, а активатором служили соли свинца.

Исследованиями И. И. Казакова было установлено, что дорогостоящие соли свинца могут быть заменены более дешевыми солями алюминия, что одновременно позволяет с помощью анионных собирателей флотировать в пенный продукт хлористый калий.

Проводимые опыты флотации сильвинита с применением в качестве флотореагентов собирателей анионного типа давали удовлетворительные результаты лишь прн кратковременной работе установок и при измельчении руды до —0,2 мм. Поэтому до 1941 г. работы по флотации сильвинитовых руд не вышли за рамки лабораторных и полупромышленных испытаний и прерванные войной, интенсивно были продолжены лишь после 1950 г.

Первая промышленная установка по извлечению хлористого калия из сильвинита флотационным методом была пущена в 1934 г. в Карлсбаде (США). На этой установке в пенный продукт извлекался хлористый натрий вместе с глиной н загрязнениями. Флотация осуществлялась анионными собирателями с применением в качестве активатора хлористого свинца.

В 1940 г. в Карлсбаде была построена флотофабрика для извлечения хлористого калия из сильвинита с использованием катионного собирателя.

Выявленные в процессе эксплуатации высокие технологические и экономические показатели флотационного метода получения хлористого калия обеспечили ему широкое развитие в США. В послевоенные годы этот метод начал также применяться в ФРГ, Франции, ГДР, Испании, Канаде. Все вновь строящиеся калийные заводы будут, видимо, применять флотационный метод обогащения.

Широкое промышленное внедрение флотации для обогащения сильвинитовых руд началось после того, как в качестве флотореа-гента был предложен катионный собиратель, состоящий из смеси аминов жирного ряда. Это позволило разделять сильвинитовые руды, измельченные до —0,8 мм (вместо —0,2 мм при использовании анионного собирателя), при высоких технологических показателях процесса. Хлористый калий при этом флотируется в пенный продукт.

В 1953 г. опытная флотационная фабрика была пущена на Бе-резниковском калийном комбинате. Работники фабрики совместно с Всесоюзным научно-исследовательским институтом галургии (ВНИИГ) провели большую исследовательскую работу по подбору оптимального режима флотации сильвинита и испытанию флотационных реагентов.

Использованные вначале в качестве флотореагентов асидол в смеси с бутиловым спиртом, маслянистый конденсат, флотореа-гент ФР-2 (продукт, полученный при окислении уайт-спирита) не дали положительных результатов. Тогда в качестве флотореагента был испытан катионный собиратель — солянокислый октадецил-амин. Применение этого реагента коренным образом изменило в лучшую сторону все показатели флотационного процесса. Резко возросла производительность фабрики за счет возможности увеличения крупности помола флотируемой руды с 0,21 до 0,75 мм и уменьшилось время флотации.

Однако катионный собиратель оказался особенно чувствительным к содержанию в руде глинистых шламов (н. о.). Тонкодисперсные глинистые шламы, обладающие развитой поверхностью и большой активностью к катионным собирателям, затрудняют процесс флотации, почти полностью адсорбируют на своей поверхности собиратель и тем самым резко увеличивают его расход. Переходящие в концентрат глинистые шламы загрязняют продукцию,, затрудняют процесс фильтрации, повышают влажность концентрата.

Во ВНИИГ'е, на Березниковской и Солигорской опытных флотационных фабриках были разработаны две промышленные схемы флотации сильвинитовых руд, отличающиеся методом обработки глинистых шламов: обогащение с предварительной флотацией глинистых шламов и обогащение с депрессией глинистых шламов.

Для сильвинитов Верхнекамского месторождения, содержащих не более 2,5% н. о., предложен метод обогащения с предварительной флотацией глинистых шламов анионным собирателем ФР-2 с последующей их перечисткой и сгущением. Этот метод лег в основу технологической схемы пущенной в 1963 г. флотационной фабрики в Березниках.

Для сильвинитов Старобинского месторождения, содержащих до 5—6% н. о., предложен метод обогащения с депрессией всех глинистых шламов с помощью карбоксиметилцеллюлозы (тилозы). Этот метод получения хлористого калия был положен в основу технологической схемы I Солигорского калийного комбината.

В настоящее время флотационный метод обогащения сильвинитовых руд успешно применяется в калийной промышленности нашей страны.

Помимо работ по дальнейшему совершенствованию флотационного метода получения хлористого калия из сильвинита, ведутся успешные опыты по флотационному обогащению карналлита и хлоридно-сульфатных калийных руд. В частности, ВНИИГ проводит исследования по разработке схем флотационного обогащения калийно-магниевых солей Стебниковского месторождения (Предкарпатье) с целью получения сульфата калия. Проводятся опыты по селективной флотации смешанных сильвинито-карналлитовых руд.

Разрабатываемая для этих руд схема обогащения основана на использовании специфического реагентного режима, позволяющего отделить сильвин от карналлита и галита, и включает три стадии: 1) флотационное обесшламливание, 2) анионную флотацию сильвина и 3) катионную флотацию карналлита.

Флотация сильвина проводится при рН среды, равной 7, смесью низкомолекулярных жирных кислот, а отделение карналлита от галита осуществляется при введении в пульпу смеси аминов с керосином. По этой схеме можно получить хлористый калий из неиспользуемых в настоящее время огромных запасов сильвинито-карналлитовых руд Верхнекамского месторождения.

- Физико-химические основы флотации растворимых солей

Для того чтобы сознательно управлять процессом флотационного обогащения природных руд и выбрать рациональный технологический режим, необходимо знать происходящие при этом явления.

Процесс флотации состоит из ряда последовательных стадий, важнейшими из которых являются следующие.

- Диффузия в растворе и селективная адсорбция собирателя на поверхности флотируемого компонента обогащаемой руды.

- Образование воздушного пузырька и адсорбция пенообразователя на границе жидкость — газ.

- Образование комплекса пузырек—флотируемая минеральная частица.

- Всплывание воздушных пузырьков с прилипшими к ни>. минеральными частичками.

5.	Распад флотационной пены и выделение концентрата.

В теоретическом отношении более изучена флотация нерастворимых в воде минералов (например, окислов и сульфидов).

Несмотря на некоторое сходство флотационного обогащения растворимых и нерастворимых минералов, условия флотации и характер взаимодействия растворимых солей с реагентами существенно отличаются от условий и характера обычной флотации нерастворимых в воде окислов и сульфидов.

Как известно, флотация растворимых солей осуществляется в их насыщенном растворе. При добавлении в такой раствор флотореагентов происходит изменение их формы, структуры, а следе вательно, и поверхностных свойств, определяющих их флотационную способность. В частности, в насыщенном растворе солей значительно снижается растворимость собирателей, что приводит к обильному образованию мицелл.

В настоящее время нет единого мнения о природе флотации растворимых солей, и теория этого процесса находится еще в начальной стадии развития. Поэтому пока многие практически важные вопросы (например, выбор флотореагентов, некоторых технологических параметров) приходится решать эмпирическим путем. Однако интенсивно проводимые в настоящее время работы по изучению кинетики и механизма флотационного процесса, элементарного акта флотации, адсорбции флотореагентов поверхностью растворимых солей позволят расширить наши представления о флотации растворимых солей и будут способствовать развитию теории этого процесса.

Контрольные вопросы:

1. В чем особенность флотационного метода от галлургического?

2. Назовите основные флотореагенты и принцип их работы.

3. В чем суть предварительной флотации?

4. В чем особенность физико-химической флотации растворимых солей?

Список рекомендуемой литературы:

- Годен А. М. Флотация. М., 1959.

- Вопросы производства калийных удобрений. Под ред. В. В. Вязовова и О. Д.

- Андреичев А. Н., Нудельман А. Б. Добыча н переработка калийных солей. М., 1960.

- Позин М. Е. Технология минеральных удобрений. М., 1965.

Лекция 9

Действие собирателей при флотационном обогащении калийных руд. Образование   комплекса   пузырек — флотируемая   минеральная частица.

План изложения лекций:

1. Действие собирателей при флотационном обогащении калийных руд.

2. Образование   комплекса   пузырек — флотируемая   минеральная частица.

- Действие собирателей при флотационном обогащении калийных руд

Как было сказано выше, выделение хлористого калия (сильвина) из сильвинита в пенный продукт возможно благодаря способности гидрофобных частиц сильвина прилипать к пузырькам воздуха. В основе процесса гидрофобизации сильвина лежит явление избирательной (селективной) сорбции на его поверхности реагента-собирателя.

Сорбция собирателя на поверхности флотируемого минерала— одна из главнейших и определяющих стадий суммарного процесса флотации. Последующие стадии — закрепление пузырьков воздуха на поверхности минерала, всплывание минерализованных пузырьков и их деминерализация — находятся в функциональной зависимости от первой стадии флотационного процесса.

В качестве собирателей обычно применяются органические вещества с полярно-аполярной структурой молекул. Полярная (или К2Олидофильная) группа взаимодействует с ионами и атомами кристаллической решетки, а аполярная часть молекулы собирателя, представленная углеводородным радикалом алифатического или реже циклического ряда, образует мозаичный аполярный слой, который делает поверхность флотируемого минерала гидрофобной и обеспечивает быстрое и устойчивое прилипание частиц к пузырькам воздуха.

Соединение в молекуле собирателя гидрофильных и гидрофобных группировок придает ей вытянутую форму с длиной молекул от 5—7 до нескольких десятков ангстрем. Гидрофобная часть молекулы собирателя, представленная углеводородным радикалом, образует плоскую зигзагообразную цепочку.

Степень гидрофобности минерала, покрытого собирателем, зависит от физико-химических свойств молекулы последнего и в том числе природы углеводородной цепочки, ее состава и строения.

Разветвленные углеводородные цепи значительно короче нормальных углеводородных цепей, содержащих то же число углеродных атомов. Поэтому гидрофобные группы с циклическими углеводородными радикалами в практике флотации применяются значительно реже, чем реагенты с прямыми углеводородными цепочками.

С возрастанием в гомологическом ряду длины углеводородной цепи происходит монотонное изменение многих свойств молекул собирателя. В частности, с.удлинением цепи на одну углеводородную группу растворимость собирателя в воде уменьшается в 4,34 раза. Поэтому собиратели со слишком длинной углеводородной цепью, хотя и оказывают более гидрофобизирующее действие, обладают невысокой флотационной активностью в связи с плохой растворимостью в воде.

По химическим свойствам собиратели делят на ионогенные (т. е. ионизирующиеся в водной среде) и неионогенные. А по вхождению углеводородного радикала э состав аниона или катиона ионогенные собиратели подразделяются на анионоактивные и ка-тионоактивные.

К ионогенным анйоноактивным собирателям относятся: карбоксильные кислоты и их мыла, алкилсульфаты, сульфонаты, меркаптаны, ксантогенаты,. дитиофосфаты; к ионогенным катионоак-тивным собирателям — первичные, вторичные, третичные амины и их соли, а также соли четырехзамещенного аммония. В группу неионогенных собирателей входят некоторые масла (аполярные углеводороды, керосин, трансформаторные масла и др.).

Наибольшее значение для флотации калийных солей имеют катионоайтивные собиратели—первичные алифатические амины жирного ряда с числом углеродных атомов 16—22.

Амины с коротким радикалом хорошо растворимы в воде, но с увеличением углеводородной цепи растворимость их сильно сни-\ жается] В водных растворах амины склонны к образованию комплексного иона по реакции

RNH2+H20 = RNH3+-r-OH-,

где R — углеводородный радикал. Это явление обусловливает щелочную реакцию водных растворов аминов.

Поскольку амины — это органические реновация, они способны образовывать соли как с минеральными, так и с органическими
RNH2+HC1 = RNH2-HC1 (или RNH2Cl).

Так как эти соли более растворимы в воде, то при флотации обычно используют уксуснокислые или солянокислые соли аминов.

С увеличением концентрации соли образуются коллоидные растворы, содержащие ионные и нейтральные мнцеллы.

Исследования адсорбции аминов на поверхности КCl и NaCl в насыщенных растворах этих солей показали, что при прочих равных условиях на кристаллах галита собирателя адсорбируется в несколько раз меньше, чем на сильвине.

Амины, адсорбированные на NaCl, после первой промывки насыщенным раствором переходят в раствор, в то время как амины, адсорбированные на КCl, даже после многократных промывок лишь частично переходят в раствор. При этом происходит удаление с поверхности хлористого калия, очевидно, лишь аминов, которые удерживались силами Ван-дер-Ваальса в полимолекулярных слоях.

Таким образом, из минеральной смеси будут флотироваться лишь тте составляющие, на поверхности которых происходит прочное закрепление собирателя.

Адсорбция аминов на NaCl и КCl зависит от температуры, свойств собирателя, рН среды, наличия примесей и других фактот ров. Если с увеличением температуры количество амина, адсорбирующегося на хлористом натрии, резко растет, то на кривой, характеризующей эту зависимость для хлористого калия, имеется максимум. На положение этого максимума оказывает влияние состав применяемого собирателя. Максимум адсорбции хлористым калием октадециламина наблюдается при 35е С.

Интересно отметить, что этот температурный оптимум адсорбцин совпадает с температурой максимальной скорости суммарного
процесса флотацнн хлористого калня и с температурой минималь-
ного времени контакта, необходимого для образования устойчивого
комплекса кристалл.— пузырек воздуха.

Адсорбция аминов на хлористом калин существенно осложняется прнмесямн в калийной руде глинистого шлама. Глнна адсорбирует преобладающее количество вводимого в процесс амина н тем самым повышает его расход. С увеличением времени контакта амина с глиной происходит внедрение адсорбированного амина в межслойное пространство глинистых минералов. Флотация калийных солен, лишенных посторонних примесей, хорошо идет прн концентрации амнна в пульпе порядка 1 • 10-3%. Количество амнна, адсорбированного на поверхности флотируемого хлористого калня, прн условии образования мономолекулярного слоя составляет около 20 г на 1 т КС1. В действительности расход амнна при флотации калийных руд значительно выше, причем он повышается с увеличением содержания в руде глинистых минералов.

Адсорбция аминов на поверхности хлористого калия изменяется с изменением концентрации в растворе водородных ионов. При переходе рН среды нз кислой области в щелочную форма существования молекул амнна в растворе может изменяться. Растг ворнмые соли аминов, находящиеся в кислой среде в виде катно-яов RNH3+, в щелочной среде благодаря наличию гидрокснЛьных нонов образуют соединение RNH3OH, которое недостаточно устойчиво н распадается:

RNH3OH = RNH2+Н20.

Найдено, что прн рН среды более 9, в растворе находятся только 'молекулы амнна, которые адсорбируются значительно ху: же, чем ноны RNH3+, что приводит к уменьшению скорости флотации и степени извлечения КС1. Резкое снижение степени извлечения KCl в концентрат наблюдается прн рН 8—10 (рис. 1), в то время как в кислой среде зависимость конечного извлечения от концентрации в растворе водородных нонов весьма слабая.

Критическая величина рН, выше н ниже которой возможна адсорбция собирателя н флотация, зависит от количества собирателя, длины его углеводородной цепи, температуры н концентрации посторонних нонов. Для различных собирателей -критические, величины рН находят экспериментально.

Известен целый ряд гипотез о селективном действии собирателей прн флотационном обогащении растворимых солей. По Д. Фюрстенау н М. Фюрстенау, флотируемость хлористого калия высокомолекулярными амннамн объясняется близким сов-падением размеров амннной головки собирателя (1,43 Д) н радиуса иона калия (1,33 А). Закрепление аминной головки (NH3+) происходит в пустых узлах, образовавшихся в результате, ухода катиона (К+) в раствор (рис. 2). На ионах натрия такое замещение невозможно, так как радиус иона натрия равен 0,95 А.

Эта гипотеза была подтверждена и на ряде других объектов.

Однако оказалось, что многие соли, радиус катионов которых равен или почти равен радиусу аминной головки, не флотируются. Наблюдается и обратная картина.

Рис. 1. Зависимость степени извлечения  хлористого калия (£) из смеси КCl—NaCl от рН пульпы.

Условия опыта: а — собиратель армак (50 г/т, / — 20е); 6 — пальми-тинамнн (100 г/т, / — 20°); в — армии (50 г/т, /=35°). Время флотации: i , — 60 сек; 2 — 30 сек; 3 — конечное извлечение.

Некоторые калийные минералы, особенно двойные соли, аминами не флотируются, несмотря на близость размеров головки амина и радиуса ионов калия.

Поэтому представления, развиваемые в указанной гипотезе» недостаточны для объяснения многих опытных данных. По Р. Бахману, флотация растворимых солей катионоактивнымн собирателями, в том числе аминами, возможна, когда кристаллические решетки амина и флотируемой соли сходны, а активность собирателя достаточна, чтобы обеспечить вытеснение с поверхности соли адсорбированных молекул воды. При сходстве кристаллических решеток аминная головка занимает на поверхности соли место катиона, а углеводородная цепочка поворачивается в раствор. Такое расположение ионов амина на поверхности флотируемых кристаллов приводит к большому выигрышу энергии за счет электростатического взаимодействия, что обеспечивает прочное закрепление собирателя на поверхности.

Флотация ряда солей успешно объясняется аналогией структурных параметров кристаллических решеток соли и амина. Однако структурная теория не подтверждается при флотации аминами

Рис. 2. Взаимодействие иона додециламина с кристаллическими решетками галита и сильвина: а — галит;  б — сильвин.

Близкое сходство структур кристаллических решеток собирателя и флотируемого минерала следует рассматривать как одно из условий для закрепления собирателя на поверхности, но при этом необходимо также учитывать влияние на этот процесс других факторов, в том числе состава раствора, рН среды, свойств собирателя.

Несколько позднее были предложены различные варианты гидратной теорнн флотацнн растворимых солей.

Отмечается, что собиратель является флотоактнвным, если он может разрушить водную оболочку вокруг минерала. Это возможно, когда теплота адсорбции собирателя, служащая мерой сродства к этому взаимодействию, больше теплоты гидратации флотируемого минерала.

А. Роджерс и И. Шульман развили эти представления и попытались установить связь между флотируемостью минералов и теп-лотамн их растворения.

Известно, что теплота растворения минералов определяется величиной энергии разрушения кристаллической решетки и энергии гидратации нонов. Для солей с положительной теплотой растворения энергия гидратации больше, чем энергия разрушения решетки, и поэтому на поверхности минерала образуется прочная пленка воды, препятствующая адсорбции собирателя. По этой причине минералы с положительной теплотой растворения не флотируются, а с отрицательной — флотируются.

Несомненно, что адсорбция собирателя во многом зависит от степени гидратации поверхностных ионов флотируемых кристаллов.

Однако данные о теплотах растворения солевых минералов в большинстве случаев приближеннее, поэтому на основании этих значений пока нельзя дать полного объяснения селективной адсорбции собирателей на солевых минералах.

В последнее время М. М. Павлюченко развивает энергетическую теорию сорбции, которая более полно учитывает возможность закрепления собирателя на поверхности солевых минералов.

Согласно этой теории, связь собирателя с поверхностью минерала оценивается на основе электростатического кулоновского взаимодействия с учетом энергии гндратацнн нонов н других видов взаимодействия ионов в растворе. Адсорбция собирателя на поверхности минерала может осуществляться путем осаждения катиона (RNH3+) и аннона (СГ) собирателя с образованием моно,-слоя. Этот процесс аналогичен процессу роста кристалла н протекает с образованием на поверхности минерала двухмерных зародышей, состоящих из ионов RNH3+ н С1'. Наряду с упорядоченной адсорбцией собирателя на поверхности минерала допускается и адсорбция мицелл нли коллоидных частиц, закрепленных значительно слабее на поверхности и оказывающих слабое влияние на нх флотацию.

Солянокислые или уксуснокислые солн первичных аминов жирного ряда, применяемые для флотации калийных минералов в насыщенных растворах, особенно склонны к мицеллообразова-нню, а. следовательно, и изменению флотационной активности. Преждевременное введение амнна в солевой раствор приводит к его интенсивному высаливанию, укрупнению и почти полному прекращению собирательного действия по отношению к вводимым в последующем минералам КCl. Чтобы повысить и сохранить флотационную активность аминов, их вводят непосредственно в пульпу флотомашин предварительно нагретыми. Интенсивная адсорбция аминов в момент введения в солевой раствор объясняется тем, что, введенные в раствор, они склонны к пересыщению и перед переходом в кристаллическое состояние определенное время находятся в метастабильном состоянии, которое способствует интенсивной адсорбции реагента. Факторы, воздействующие на увеличение времени метастабильного состояния (например, добавки других реагентов), повышают флотационную активность аминов, так как способствуют замедлению их кристаллизации к переходу в неактивное состояние путем стабилизации тонкодисперсных мицелл и уменьшения скорости их всплытия в пену.

Важный показатель флотационной активности аминов — степень их агрегации в мицеллы, которые отличаются пониженной сорбционной способностью.

Критические концентрации мицеллообразования (ККМ) первичных жирных аминов с числом углеродных атомов Ci2—С18, т. е. концентрации, выше которых амины находятся в мицеллярной форме, составляют 1 моль/л, а применяемые для флотации концентрации исходных растворов и растворов их в пульпе значительно выше их ККМ. При подаче аминов в пульпу происходит изменение дисперсности мицелл вследствие разбавления раствора, перехода амина из водного в солевой раствор, перепада температур, механического перемешивания и т. д. Некоторые из этих факторов (разбавление раствора, механическое диспергирование) способствуют смещению равновесия в сторону молекуляр-но-ионного состояния, тогда как другие (высаливание, понижение температуры) ведут к укрупнению мицелл. Последние факторы в условиях флотации калийных руд являются определяющими для характера дисперсности аминов, а следовательно, их флотационной активности.

Извлечение КCl в концентрат при флотации изменяется в зависимости от концентрации вводимого амина и существенно повышается при его разбавлении. Объясняется это тем, что крупность мицелл при введении амина различной концентрации неодинаковая— она наибольшая при введении более концентрированных растворов и наоборот. Это сказывается на скорости распада мицелл амина на ионы, что необходимо для адсорбции их на минералах, и на скорости дальнейшего их укрупнения (флокуляции). В крупнодисперсных мицеллах, в особенности длинноцепочечных аминов, катионы более прочно удерживаются и труднее переходят во флотоактивную форму. При этом значительная часть их всплывает и уносится в виде флокул. Таким образом, адсорбция собирателя флотируемым минералом — совершенно необходимая стадия в процессе флотации. Флотироваться будет тот минерал, на котором прочно закреплены молекулы адсорбированного собирателя и их углеводородная часть обращена в раствор. Не будут флотироваться те минералы, на которых молекулы собирателя слабо удерживаются поверхностью либо вследствие адсорбции собирателя в виде мицелл, либо вследствие образования мицелл на поверхности и удаления их с пеной.

- Образование комплекса пузырек — флотируемая минеральная частица

Наряду с главнейшей и определяющей стадией суммарного процесса флотации — избирательной адсорбцией собирателя на поверхности флотируемых минералов — важное значение для флотации имеют последующие стадии: прилипание минеральных зереи к пузырькам воздуха, всплывание минерализованных пузырьков на поверхность пульпы и др.

Прилипание осуществляется при кратковременном контакте воздушного пузырька с гидрофобизированными минеральными частицами. Этот процесс включает ряд этапов:

1) сближение частицы минерала и пузырька воздуха до расстояния, на котором начинают действовать поверхностные силы взаимодействия;

- закрепление, связанное с уточнением промежуточной водной прослойки до толщины, обеспечивающей слипание частиц и пузырька воздуха;

- упрочнение прилипания, связанное с дальнейшим утончением промежуточной водной прослойки, образованием и ростом краевого угла смачивания.

На условия и вероятность столкновения частицы и пузырька оказывают влияние размеры и масса частиц, гидродинамический характер движения флотационной пульпы (ламинарный, турбулентный), форма частиц и воздушных пузырьков и другие факторы.

Минеральная частица закрепляется на воздушном пузырьке в результате утончения промежуточной водной прослойки между нею и пузырьком. Исследования А. Н. Фрумкина показали, что определяющую роль в этом процессе играет кинетическая устойчивость тонких водных слоев и скорость их утончения до критической толщины, слой которой скачкообразно прорывается полностью или до меньшей толщины. Скорость утончения водной прослойки зависит от степени гидратированности поверхности частиц. При предельной гидрофобности поверхности происходит лавинный распад водной прослойки и мгновенное соприкосновение поверхности с пузырьком, что свидетельствует об исключительно высокой флотационной активности. Это  может быть достигнуто при сплошном покрытии поверхности молекулами собирателя. Однако опыты показывают, что даже при применении высоких концентраций собирателя такой высокой флотационной активности не наблюдается вследствие того, что поверхность неполностью покрыта собирателем.

Чрезмерная скорость сближения пузырька и частицы также препятствует быстрому вытеканию прослойки воды из разделяющего их пространства. Поэтому между силой и скоростью сближения пузырьков с минеральными частицами, степенью их гидратированности должно быть определенное оптимальное соотношение.

Для того чтобы частица прилипла к пузырьку при столкновении с ним, необходимо определенное время контакта, в течение которого происходит разрушение и удаление прослойки воды, находящейся между частицей и пузырьком. В реальных условиях флотируются те частицы, которые прилипают к пузырькам с достаточной скоростью при времени контакта, составляющем тысячные доли секунды. Поэтому оценку флотационной способности минералов следует производить как по степени гидрофобизации их поверхности реагентами-собирателями, так и по скорости и эффективности прилипания гидрофобизированных частиц к пузырькам воздуха.

Минимальное время контакта, необходимое для закрепления частицы на пузырьке, или время индукции, зависит от природы минерала, способа его измельчения, размера частиц и пузырька, действия реагентов, возраста минеральной суспензии и пузырька и т. д.

На время контакта солевых частиц с пузырьком воздуха в условиях концентрированных растворов солей, а также на их флотацию большое влияние оказывают ионы щелочноземельных элементов.

Определение времени контакта между воздушным пузырьком и частицей соли позволяет изучить депрессирующее влияние щелочноземельных элементов на прилипание сильвина к воздушному пузырьку.

По своему депрессирующему действию ионы щелочноземельных металлов могут быть расположены в ряд:

Ca>Mg>Sr>Ba.

В этот ряд могут быть включены также ионы других двухвалентных металлов. Все изученные с этой точки зрения двухвалентные ионы оказались более сильными депрессорами, чем ионы щелочноземельных металлов. Самым сильным из изученных депрессоров оказался CdCl. Уже при концентрации его 0,005 r-ион/л время контакта возрастает более чем в 40 раз. Поэтому очень малые добавки хлорида кадмия фактически прекращают флотацию сильвина аминами. Сильными депрессорами являются также ионы цинка, однако в меньшей степени, чем кадмия.

В заключение следует сказать, что существует строгая зависимость между временем, необходимым для образования контакта между пузырьком и частицей, и извлечением минерала в концентрат при пенной флотации.

Контрольные вопросы:

1.Назовите основные собиратели и их физико-химическую суть.

2. Различия катионно-активных и анионно-активных собирателей.

3. Особенности адсорбции аминов на NaCl и КCl.

4. Объясните суть извлечения хлористого калия в зависимости от Phпульпы.

5. Объясните дисперирующие действия ионов щелочей или металлов.

Список рекомендованной литературы:

- Справочник по обогащению полезных ископаемых. Т. 3. М„ 1952.

- Труды совещания по использованию и обогащению калийных солей Белоруссии. Под ред. М. М. Павлючеико. Минск, 1961.

- Классен В. И., Мокроусов В. А. Введение в теорию флотации. М., 1953.

- Вопросы механического обогащения калийных солей. Под ред. А. А. Желнина. М., 1966.

Лекция 10

Действие депрессоров и фпокулянтов при флотации калийных руд

План изложения лекций:

1. Действие депрессоров и флокулянтов при флотации калийных руд.

2. Технологические схемы получения хлористого калия из сильвинита методом флотации.

- Действие депрессоров и фпокулянтов при флотации калийных руд

Важной составной частью флотационного метода обогащения калийных руд является процесс депрессии глинистых шламов, а также обезвоживания (сгущение и фильтрование) глинистых шламов и продуктов обогащения.

Интенсифицировать процессы обезвоживания можно различными способами: изменением конструкции аппаратов для обезвоживания либо ускорением процесса в тех же аппаратах за счет изменения физико-химических свойств пульпы, что достигается резким снижением ее агрегативной устойчивости путем добавления специфически действующих реагентов. Применение последних особенно эффективно как для депрессии глинистых шламов перед основной флотацией руды, так и для их флокуляции при осветлении оборотных рассолов.

Молекулы соединений, пригодных для депрессирования и флокуляции суспензий, обычно имеют цепочечную структуру с вытянутыми, но не свернутыми в клубок цепочками. Особенно эффективны здесь полиэлектролиты — полимеры с большим количеством ионо-генных групп — COO—NH2 и др. До последнего времени в промышленности в качестве реагентов-флокулянтов применялись крахмал и столярный клей. Крахмал обладает хорошим депресси-рующим действием при флотации калийных руд с небольшим содержанием глинистых шламов.

Элементарное звено структурной формулы крахмала имеет следующий вид:Молекулярный вес крахмала 10—15 тысяч. Крахмал — типичный лиофильный неионогенный коллоид, потому что он содержит много полярных групп — ОН, образующих водородную связь с молекулами воды.

К полисахаридам наряду с крахмалом относится также целлюлоза, которая при соответствующей обработке может давать реагент, особенно эффективный в качестве депрессора шламов при флотации калийных руд. Таким реагентом, получившим в последнее время широкое промышленное применение, служит натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы, или тилоза. Производится она из древесной целлюлозы путем обработки ее при соответствующих условиях NaOH и монохлоруксусной кислотой по следующей реакции:

С6Н702(ОН)з-г-2NаОН-г-С1СН2СООН-С6Н702 (ОН) 2OCH2COON а + NaCl + 2Н20.

В зависимости от условий проведения реакций могут быть получены продукты различной степени этерификации и полимеризации, растворимые в воде нли в разбавленных щелочах. Растворы тилозы устойчивы в нейтральных и щелочных средах, поверхностно-активные свойства выражены в них слабо. Но они обладают свойствами защитных коллоидов.

Структурная формула тилозы может быть изображена следующим образом:

Закрепление тилозы на поверхности глинистых частиц происходит за счет полярных карбоксильных групп и электростатического взаимодействия. Тилоза успешно применяется также для депрессии глинистых шламов прн флотации других полезных ископаемых. Депрессия глинистых шламов в большинстве случаев наступает благодаря а) десорбции собирателя с поверхности глинистых минералов; б) созданию условий, препятствующих закреплению собирателя на поверхности депрессируемых минералов; в) гидрофилизирующему действию реагентов — депрессоров адсорбированных на поверхности глинистых шламов.

Наиболее вероятная причина депресснрующего действия тилозы на глинистые шламы, в том числе и прн флотации калийных руд,— это гидрофнлнзация поверхности глинистых частиц и создание условий, препятствующих закреплению их на поверхности воздушного пузырька. В ряде случаев депрессирующне молекулы экранируют глинистые частицы от собирателей, причем это экранирование возрастает с ростом молекул, т. е. степени нх полимеризации.

Пока не обнаружено прямой связи между депрессирующим и флокулирующим действием полимеров. Известно, однако, что небольшие количества тилозы вызывают эффективную агрегацию частиц, особенно в разбавленных суспензиях. С увеличением количества тилозы время флокуляции уменьшается, достигает минимума, а при дальнейшем повышении расхода время флокуляции возрастает, т. е. идет стабилизация суспензий. Применение в качестве жидкой фазы насыщенного раствора солей также оказывает специфическое влияние на стабилизирующе-флокулирующее действие этого полимера.

Практическое применение в качестве реагентов-флокулянтов на некоторых обогатительных фабриках Советского Союза, в том числе на калийных, нашел синтетический высокополимерный флокулянт — полиакриламид (ПАА). Он получается полимеризацией продуктов сернокислотного гидролиза акрилнитрила. При этом акрилнитрил превращается в акриламид, который затем полимеризуется до ПАА.

По своей эффективности полиакриламидный флокулянт в сотни раз превосходит реагенты других типов. Эффективность его действия связывают главным образом с высоким молекулярным весом. Чем выше молекулярный вес, или длина цепи молекул, тем большее количество молекул может адсорбироваться и участвовать во флокуляции суспензии. Полимеры с короткой цепью дают разрушающиеся флокулы.

Механизм флокуляции с помощью ПАА сводится к следующему. Молекулы ПАА адсорбируются по поверхности глинистых частиц за счет электростатического взаимодействия и образования водородных связей. Обладая нитеподобными молекулами, ПАА закрепляется своими концами на двух частицах. Благодаря тому что молекулы ПАА обладают способностью к сворачиванию, происходит притяжение закрепившихся отдельных частиц в более крупные флокулы, сопровождающееся ускорением процесса осаждения. Следовательно, образование агрегатов частиц вызывается цепочечными полиэлектролитами.

Установлено, что при умеренных расходах ПАА он весь поглощается твердой фазой. Неадсорбировавшихся молекул в жидкой фазе не остается даже при расходах, значительно превышающих концентрации, необходимые для наиболее эффективной флокуляции. ПАА очень быстро и равномерно распределяется во всем объеме суспензии. Достаточно незначительного перемешивания суспензии с ПАА и весь объем ее подвергнется флокуляции.

- Технологические схемы получения хлористого калия из сильвините методом флотации

В настоящее время флотационное обогащение калийных руд осуществляют, как правило, путем перевода в пенный продукт хлористого калия, используя собиратели катионного типа.

Технологические схемы обогащения включают в себя обычно следующие основные стадии: измельчение руды с целью раскрытия зерен сильвинита и галита; предварительное удаление глинистого шлама из руды или его подавление в процессе основной флотации; основная флотация сильвинита с перечисткой полученного концентрата; перечистка глинистых шламов; обезвоживание шламов, хвостов, концентрата и возвращение в цикл оборотного насыщенного раствора.

Применяемые в калийной промышленности схемы флотационного обогащения сильвинита несколько отличаются друг от друга. Это обусловлено главным образом неодинаковым качеством перерабатываемых руд и различными требованиями к качеству получаемой продукции.

Изучение структурных особенностей сильвинитовых руд показало, что преобладающее раскрытие зерен сильвина и галита достигается при сравнительно крупном дроблении (1—3 мм). Однако селективное действие катионного собирателя проявляется лишь при флотации зерен сильвинита менее 0,75 мм. Поэтому в некоторых схемах обогащения всю руду измельчают до —0,75 мм. Иногда прибегают к комбинированным схемам обогащения, где мелкую фракцию обогащают флотацией, а более крупную — флотограви-тацией или гидросепарацией. Это позволяет снизить расход электроэнергии на измельчение и удельный расход флотореагентов.

Схемы флотационного обогащения сильвинита различаются также по способам выделения из руды глинистого шлама. Из ннх в практике нашли применение следующие: флотация шламов в самостоятельном цикле перед основной сильвинитовой флотацией, депрессия глинистых шламов с помощью специальных реагентов, механическое выделение шламов в стадии измельчения и классификации руды, а также комбинация этих способов.

Механическое обесшламливание руды осуществляют в аппаратах различной конструкции (гидроциклоны, дуговые сита, конусы, гидросепараторы, сгустители и др.). Выбор способа обесшлам-ливания и типа оборудования определяется вещественным составом шламов, их содержанием в руде, распределением их по классам крупности и другими факторами.

Количество контрольных перечисток получаемого концентрата зависит от состава перерабатываемой руды и требований к качеству готовой продукции и обычно не превышает трех.

В некоторых схемах флотационного обогащения сильвинита пульпу, содержащую галитовые хвосты, подвергают нагреванию на 10—15° (процесс называют термообработкой). При этом некоторое количество сильвина, оставшееся в хвостах при флотации, за счет увеличения растворимости КС1 с увеличением температуры, переходит в оборотный маточный щелок. После отделения галитовых хвостов этот щелок подвергают охлаждению, что сопровождается кристаллизацией хлористого калия.

Имеются и другие особенности в технологических схемах флотационного обогащения сильвинита. Рассмотрим схемы, применяемые в калийной промышленности Советского Союза.

В схеме флотационного обогащения сильвинита с флотацией глинистых шламов в начале технологического процесса (рис. 1) руда измельчается в стержневой мельнице мокрого помола 2. Чтобы классифицировать измельчаемый сильвинит, мельница работает в замкнутом цикле с дуговым ситом 4. Подрешетный продукт дуговых сит, представляющий пульпу, которая состоит из оборотного раствора, насыщенного при температуре ведения процесса NaCl и КО, и зерен сильвинита, измельченных до — 0,75 мм, поступает на основную шламовую флотацию во флотомашину 6. В качестве собирателя глинистых шламов в пульпу вводят реагент ФР-2, а также керосин и коагулянт (0,25%-ный раствор полиакриламида).

С помощью шламовой флотации удается извлечь из сильвинита до 85% нерастворимого остатка.

Обесшламленный сильвинит в виде пульпы с отношением Ж : Т, равным 1,6—2,0, поступает на основную сильвинитовую флотацию во флотомашину 8. Сюда же в качестве собирателя подают подогретый до 40° водный раствор  солянокислых  аминов (концентрация раствора 1%).

Сильвинит

I

Рис. 1. Схема флотационного обогащения сильвинитов Верхнекамского месторождения с предварительной флотацией глинистых

шламов:

/ — бункер для руды; 2 — стержневая мельница; 3 — мешелкн; дуговые сита: 4—Я=1500; 5 — Я=550; флотомашины; 6— для шламовой флотации; 7 — для перечистки шламов; * — для основной сильвинитовой флотации; 9— для   перечистки   иоицентрата;   10— центрифуга АГ-1800;  сгустители: II	— шламов;   12—хвостов;   13—вакуум-фильтр;   14—ловушка;   15 — рессивер; 16 — сборник оборотного раствора.

Продолжительность основной флотации — 5 мин. Пенный продукт основной сильвинитовой флотации подвергают перечистке во флотомашине 9. После перечистки этот продукт представляет собой концентрат хлористого калия, который обезвоживают в центрифуге 10. Влажность концентрата поеле центрифуг составляет 5%. Такой продукт после сушки направляют потребителю (процесс сушки хлористого калия описан в гл. 2). Хлористый калий, полученный флотационным методом, содержит некоторое количество аминов и поэтому не слеживается.

Галитовые хвосты основной сильвинитовой флотации в виде пульпы с отношением Ж : Т, равным 2,4—2,8, поступают на фильтрацию. Чтобы облегчить работу фильтрационной установки, хвосты предварительно классифицируют по классу 0,2 мм на дуговом сите 5. Надрешетный продукт с частицами размером более 0,2 мм фильтруют на вакуум-фильтре 13, а подрешетный продукт дуговых сит, представляющий пульпу со взвешенными в ней частицами размером менее 0,2 мм, подвергают сгущению в сгустителе 12. Хвосты после сгустителя с отношением Ж : Т в пульпе, равным 0,8—1,2, также фильтруют на вакуум-фильтре 13. Образующийся на фильтре осадок галитовых хвостов для снижения потерь хлористого" "калия промывают теплой водой (30-—40°) и направляют в отвал.или используют в различных областях химической промышленности.

Влажность галитовых хвостов после вакуум-фильтров не "превышает 11%.

При флотационном обогащении сильвинита с содержанием глинистого шлама не более 2,5% рассмотренная технологическая схема обеспечивает 90—92%-ную степень извлечения хлористого калия из руды и получение продукта с содержанием 93—95% КО. При этом на 1 т 95%-ного хлористого калия расходуется 5,2 т сильвинита (в расчете на содержание в нем 22% КО), 85 квт • ч электроэнергии, 4 м3 свежей воды, 9,5 кг мазута, 225 г амина, 1200 г флотореагента (ФР-1), 120 г полиакриламида, 1100 г керосина.

Технологическая схема флотационного обогащения сильвинитов с предварительной флотацией глинистого шлама обладает многими достоинствами.

Предварительное обесшламливание солевой пульпы позволяет снизить расход аминов, а также облегчить все последующие операции технологической схемы: флотацию сильвина, сгущение и фильтрацию галитовых хвостов. Получаемые по этой схеме галитовые отходы не загрязнены глинистым шламом и поэтому их проще использовать для получения соды или технической соли. Но при повышенном содержании в сильвинитовых рудах глинистых примесей (свыше 2,5%) предварительная флотация их вызывает ряд осложнений, связанных с необходимостью обработки больших количеств пенного шламового продукта. Поэтому при флотации таких руд интерес представляют схемы обогащения с депрессией, глинистых шламов или с предварительным механическим обес-шламливанием.

По схеме флотационного обогащения сильвинитовой руды с содержанием 4—5% н, о. (на примере руды Старобинского месторождения), включающей операцию депрессии глинистых шламов, сильвинитовую руду подвергают мокрому помолу в стержневой мельнице. После классификации на дуговом сите полученную пульпу, содержащую зерна —0,75 мм, подают в контактный чан, куда в качестве депрессора вводят 2%-ный водный раствор карбоксиметилцеллюлозы (тилозы).

После того как пульпа перемешалась с депрессором в течение -2,5—3 мин, она поступает на основную флотацию во флотационную машину, куда одновременно добавляют в качестве собирателя 1%-ный раствор солянокислого амина с небольшим количеством соснового масла (вспениватель).

Полученный в результате флотации концентрат (пенный продукт) подвергают двум перечисткам, а затем после сгущения фильтруют на барабанных вакуум-фильтрах. После сушки до остаточной влажности 1—1,5% этот концентрат в виде готового продукта направляют на склад.

Галитовые хвосты, полученные по изложенной схеме флотационного обогащения, содержат тонкодисперсный глинистый .шлам, что сильно осложняет их дальнейшую обработку.

Перед сгущением хвосты основной флотации подвергают классификации, на дуговых ситах или в гидроциклонах для отделения частиц более крупной фракции (более 0,25 мм). Пульпу, содержащую частицы крупной фракции, фильтруют на барабанных вакуум-фильтрах, а пульпу, содержащую мелкодисперсную фракцию хвостов (менее 0,25 мм), направляют на сгущение. Шламы сгустителя частично фильтруют с более крупной фракцией хвостов на барабанных вакуум-фильтрах, а другую часть направляют в отвал. Поскольку в галитовых хвостах остается глинистый шлам, фильтрация его на барабанных вакуум-фильтрах затруднена. На фильтрах получается более влажный осадок. Кроме того, наиболее тонкодисперсная часть глинистого шлама проскакивает в фильтрат, что требует его дополнительного осветления, так как этот фильтрат в виде оборотного раствора необходимо возвращать в цикл.

По схеме флотации с предварительной депрессией глинистых шламов в настоящее время работают обогатительные фабрики I и частично II Солигорских калийных комбинатов. По этой схеме из руды, содержащей 24% КС1 и 5% н. о., получают концентрат состава: 93% КС1 и 0,8% н. о. при степени извлечения хлористого калия из руды 85—90%. При этом на 1 т 95%-ного хлористого калия расходуется 5,0—5,2 т сильвинита" (в расчете на содержание в нем 22% КС1); 85 квт-ч электроэнергии; 5 м3 свежей воды; 3 кг тилозы; 500 г амина; 80 г соснового масла.

Технологическая схема обогащения сильвинитов с депрессией глинистых шламов по сравнению со схемой предварительной шламовой флотации несколько упрощается, так как отпадает необходимость в строительстве сооружений для обработки первичного глинистого шлама, но зато намного затрудняется обработка галитовых хвостов, содержащих глинистый шлам.

При оценке схемы обогащения с депрессией глинистого шлама необходимо также иметь в виду следующее.

В настоящее время из общей цеховой себестоимости хлористого калия, полученного по этой схеме, расходы на флото-реагенты составляют около 30%, причем половина из них падает на депрессор — тилозу. Естественно, что при флотационном обогащении сильвинитовых руд с более высоким содержанием нерастворимого остатка расход депрессора будет пропорционально увеличиваться, что в свою очередь вызовет повышение себестоимости готового продукта. Поэтому для флотационного обогащения сильвинитов с большим содержанием глины (6% и выше) особый интерес могут представить схемы с предварительным механическим выделением шламов в стадии измельчения и классификации руды.

Исходная руда крупностью 10—0 мм измельчается в стержневой мельнице мокрого помола, работающей в замкнутом цикле с дуговыми ситами. Полученная пульпа с частицами твердой фазы —0,75 мм подвергается механическому обесшлачиванию в гидроциклонах в три стадии. При характеристике материалов, полученных после классификации по крупности, в обогатительной технике пользуются терминами «слив» и «пески». Материал, частицы которого меньше определенной граничной крупности, называют сливом или шламом, а материал, полученный после классификации и содержащий частицы большей крупности, называют песками. Пески гидроциклонов первой стадии обесшламливания самотеком поступают в гидроциклоны второй стадии, куда одновременно вводится депрессор для подавления оставшихся глинистых шламов. Сливы гидроциклонов первой и второй стадий обесшламливания для; улавливания зерен сильвинита направляются в гидроциклоны третьей стадии. Пески гидроциклонов второй и третьей стадий обесшламливания подвергаются основной флотации.

Основная флотация, так же как и дальнейшая обработка продуктов обогащения, проводится по описанной ранее схеме с депрессией глинистых шламов.

Рациональный выбор технологической схемы флотационного обогащения, сильвинитов определяется содержанием нерастворимого остатка в руде, его вещественным составом, а также стоимостью применяемых флотореагентов.

Высокая стоимость основных флотореагентов и повышенный их расход при флотационном обогащении сильвинитов с большим содержанием глины приводят в ряде случаев к высокой стоимости хлористого калия, получаемого методом флотации. Поэтому широко ведутся исследования по изысканию новых, более эффективных и дешевых флотореагентов, а также методов снижения их расхода.

Теоретические расчеты показывают, что при условии образования на поверхности флотируемого минерала мономолекулярной пленки флотореагента расход последнего составляет величину, в 10—15 раз меньшую, чем это применяется на практике. Следовательно, имеются большие возможности снижения расхода флотореагентов.

Найдено, что при флотации сильвинита добавка в пульпу бутилового спирта усиливает флотационную активность аминов, что позволяет снизить их расход, а вместе с этим и расход тилозы.

Частичным заменителем тилозы может стать сульфат титана Ti2(S04)a, а полным заменителем — монокарбоксилцеллюлоза, которая по своим депрессирующим свойствам не уступает тилозе и в 3 раза дешевле последней. Проводятся также исследования по применению в качестве депрессора продуктов частичного гидролиза целлюлозы.

Контрольные вопросы:

1. Объясните различия действий депрессоров и флокулянтов.

2. Назовите основные флокулянты и принципы их работ

3. Назовите основные этапы получения хлористого калия методом флотации.

Список рекомендованной литературы:

- Аносов В. Я., Погодин С. А. Основные начала физико-химического анализа, М., 1947.

- Викторов М. М. Графические расчеты в технологии минеральных веществ. М., 1954.

- Здановскнй А. Б., Ляховская Е. И., Шлеймович Э. Э. Справочник по растворимости солевых систем. Т. 1—4. М., 1953—1964.

- Труды совещания по использованию и обогащению калийных солей Белоруссии. Под ред. М. М. Павлючеико. Минск, 1961.

Лекция 11

Флотация крупнозернистых сильвинитовых руд. Оборудование, применяемое при флотации.

План изложения лекций:

1. Флотация крупнозернистых сильвинитовых руд.

2. Оборудование, применяемое при флотации.

3. Дуговое сито.

4. Стержневая мельница.

5. Гидроциклоны.

- Флотация крупнозернистых сильвинитовых руд

Во флотационном методе обогащения сильвинитов одна из наиболее энергоемких стадий процесса — это дробление и тонкое измельчение руды. Применение анионных собирателей позволяет селективно разделять сильвинит с размером зерен менее 0,2 мм, а благодаря катионным собирателям появилась возможность флотировать сильвинит с размером зерен 0,75 мм. Вместе с тем практика показывает, что уже при относительно крупном дроблении сильвинита (1-—5 мм) происходит преобладающее раскрытие сростков руды на физически свободные минералы (сильвин и галит).

Изыскание способа эффективной флотации крупнозернистых сильвинитовых руд позволит существенно снизить себестоимость получаемых методом флотации калийных удобрений за счет снижения расходов на тонкое измельчение. Кроме того, получаемый таким методом крупнозернистый хлористый калий будет менее слеживаться при хранении и транспортировке, легче вноситься в почву.

Опытная машина для флотации крупнозернистого сильвинита представляет ванну с пористым днищем. Насыщенный раствор поступает в отверстие над днищем, а сжатый воздух — через пористое днище. Сильвинитовая руда, предварительно освобожденная от глинистого шлама и обработанная флотореагентами, загружается сверху на интенсивно аэрируемую поверхность пульпы, где и происходит разделение: гидрофобные зерна сильвина благодаря восходящему потоку пузырьков воздуха удерживаются на поверхности, а гидрофильные зерна галита тонут и вместе с частью пульпы удаляются из флотомашины. Флотация на поверхности протекает более интенсивно, чем из объема.

Эффективность разделения во многом зависит от гидроаэродинамических условий в камере флотомашины. Максимальная крупность зерен руды, используемой для крупнозернистой флотации, определяется структурными и текстурными особенностями строения сильвинита, а также требованиями к качеству готовой продукции.

Практически крупнозернистый сильвинит  (3—5 мм)  всегда содержит определенное количество сростков минералов, что снижает качество концентрата. Поэтому для получения высококачественного хлористого калия необходимо часть флотируемого сильвинита в виде промежуточного продукта отправлять на доизмельчение и флотацию обычным методом.

Оказалось, что калийные руды Верхнекамского месторождения особенно пригодны для обогащения их методом крупнозернистой флотации.

Проведенные опыты показали, что при флотации фракции сильвинита этого месторождения размером от —3 до +1 мм был получен концентрат с содержанием 93% КС1 и хвосты с содержанием 2,9% КС1 при степени извлечения хлористого калия 90— 92%. При этом расход реагентов на 1 т руды составил: 100—120 г аминов, 400—500 г топочного мазута, 130—170 г солярового масла.

При крупнозернистой флотации сильвинитовых руд селективно адсорбирующиеся на хлористом калии амины рассматри-
ваются как активаторы, обеспечивающие начальную гидрофобизацию частиц сильвина, с которыми затем начинают интенсивно взаимодействовать неселективные для хлористого калия неполярные реагенты — модификаторы. В качестве последних применяются высокомолекулярные спирты, амины жирных кислот, смолы и др.

Обработанные таким образом крупные частицы сильвина эффективнее взаимодействуют с пузырьками воздуха (одна частица с несколькими пузырьками) и, кроме того, могут удерживаться на поверхности пульпы за счет поверхностного натяжения на границе раствор — масло — воздух.

- Оборудование, применяемое при флотации

При флотационном обогащении сильвинита применяются разнообразные аппараты для дробления, тонкого измельчения, классификации, обесшламливания и флотации перерабатываемой руды, сгущения, фильтрации полученных продуктов флотации, аппараты для дозировки и подачи руды, растворов, пульп, воздуха, реагентов и т. д. Большинство используемого при этом оборудования представлено типовой аппаратурой (центробежные насосы, барабанные вакуум-фильтры, отстойники, центрифуги и др.), а часть его специфична только для техники обогащения (флотомашины, дуговые сита, гидроциклоны и др.).

Флотационная машина. Основным аппаратом для разделения сильвинитовой пульпы на концентрат и галитовые хвосты является флотационная машина.

В калийной промышленности Советского Союза применяется стандартная флотационная машина механического типа, созданная в институте Механобр, которая отличается простотой конструкции, хорошей аэрационной характеристикой и высокой производительностью. Эта машина (рис. 1) состоит из нескольких (от 2 до 20) соединенных друг с другом металлических ванн-камер. В каждой камере размещен вал с центробежным импеллером 6, вращающимся у дна. Индивидуальный привод импеллера через клиноременную передачу 3 соединяется с электромотором. Сильвинитовая пульпа подается в машину через приемный карман,

Рис. 1. Флотомашина Механобр-7ВМ (поперечный разрез):

/ — всасывающая труба; 2 — шибер; 3 — привод импеллера; 4 — пеио-гоны; 5 — желоб; 6—импеллер; 7 — статор.

откуда по всасывающей трубе / поступает к импеллеру. Благодаря интенсивному механическому перемешиванию в трубу / засасывается воздух, который в виде мелких пузырей вместе с пульпой выбрасывается в камеру. Частицы сильвина прилипают к пузырькам воздуха и всплывают на поверхность, образуя слой минерализованной пены, которая сгребается лопастями пеногонов в желоб 5. Оставшиеся в пульпе частицы руды последовательно проходят через все камеры и в конце флотомашины через сливное отверстие в виде так называемых хвостов передаются на дальнейшую переработку.

Каждая камера машины Механобр-7ВМ имеет стандартные размеры: длина и ширина —2200 мм, ^высота —1200 мм, объем — 6 м3. Производительность такой камеры по потоку пульпы 3—7 м3/мин.

Регулирование уровня пульпы в камере и высоты слоя снимаемой пены осуществляют с помощью шибера 2. Расчет объема камер флотационной машины, когда задано количество подлежащего обогащению твердого материала, проводят исходя из найденного опытным путем времени флотации. Объем перерабатываемой пульпы Va (м3/час) вычисляют по формуле

где Qtb — производительность машины по твердому материалу,, т/час;

R — отношение Ж : Т в пульпе;

Т—удельный вес твердого материала в пульпе, т/м3; k — коэффициент, учитывающий объем пены, равный

Зная объем одной камеры, можно вычислить количество камер, необходимое для флотации заданного количества материала. Установлено, что время т основной шламовой флотации, перечистки шламов, основной сильвинитовой флотации, перечистки концентрата равно соответственно 10, 12, 6 и 10 мин, а значение R для этих операций принимается равным соответственно 1,8; 5,7; 1,8 и 3,9.

- Дуговое (вогнутое) сито.

В последнее время в калийной промышленности для обезвоживания и классификации мелких частиц, взвешенных в растворе солей, стали успешно применять дуговые сита.

Исходный материал в виде пульпы подается по касательной на вогнутую поверхность сита. Сито состоит из металлических пластинок (колосников), поставленных на ребро. Размер щели регулируется расстоянием между пластинками. Колосники просеивающей поверхности сита расположены не вдоль движения просеиваемого материала, как на обычных грохотах, а поперек. Благодаря значительной скорости движения пульпы (до 3 м/сек) в щель могут проходить только те частицы, диаметр которых в 1,5—2 раза меньше ширины щели. Зерна, близкие по размерам к размерам щели, под влиянием сил инерции ударяются о кромку нижнего колосника, опрокидываются и остаются на поверхности сита (надрешетный продукт).

Эффективность разделения солевого материала на дуговых ситах достигает 80—84%, причём показатели ее не зависят от ширины щели, а зависят только от гранулометрического состава исходного материала (падают со снижением размера частиц классифицируемого материала). Удельная производительность дуговых сит на 1 м2 рабочей поверхности равна 200—250 м3/час по пульпе и 110—130 т/час по твердому материалу.

Отношение Ж : Т в исходной пульпе в пределах 1,3—3,5 не оказывает влияния на эффективность классификации. В калийной промышленности применяются дуговые сита с радиусом кривизны (R) 550 и 1500 мм и площадью просеивания соответственно 0,95 и 2,0 м2.

Дуговые сита надежны в работе, просты в обслуживании и регулировке, имеют высокую производительность и достаточную эффективность классификации. Недостаток дуговых сит —сравнительно быстрый износ их поверхности и, следовательно, короткий срок службы (600 часов).

- Стержневая мельница.

Для тонкого измельчения сильвинита применяются шаровые и стержневые мельницы мокрого помола. Стержневые мельницы хорошо работают в паре с дуговыми ситами и по сравнению с шаровыми рбла-дают более высокой мощностью и меньшим расходом металла. В качестве мелющих тел применяют металлические стержни. Работа мельницы основана на измельчении материала под действием удара падающих металлических стержней и его истирании между стержнями и стенками мельницы при ее вращении.

Стержневая   мельница  представляет собой вращающийся металлический барабан, футерованный   внутри   стальными   плитами. Удельная производительность стержневой мельницы при измельчении сильвинита до минус 0,75 мм составляет 3 т/м3-час.

В калийной промышленности Советского Союза работают стержневые мельницы, обладающие следующими характеристиками: диаметр барабана — 3200 мм, длина барабана — 4500 мм, рабочий объем — 32 м3, скорость вращения — 15 об/мин, мощность электродвигателя — 900 квт. Вес мельницы с футеровкой — 136 т, вес стержневой загрузки — 75 т. Расход стержней —23 г на 1 т 95% КС1.

- Гидроциклоны.

При флотационном обогащении калийных руд важную роль играет разделение твердых взвешенных в жидкости частиц, основанное на различии в их крупности и плотности, а также сгущение и осветление ошламленных растворов. Под действием сил тяжести эти процессы протекают медленно и поэтому требуют громоздкой аппаратуры. Но их можно значительно интенсифицировать, используя центробежные силы, превосходящие в сотни и тысячи раз силы тяжести.

В качестве аппарата, где разделение происходит под действием центробежной силы, в последние годы успешно стал применяться гидроциклон (рис. 2). Гидроциклоны эффективны для тонкой и сверхтонкой классификации материалов в пульпе сгущения и обезвоживания продуктов обогащения, обогащения мелкодисперсных продуктов в тяжелых средах.

Пульпа, в которой взвешены частицы разной крупности или плотности, через входной патрубок 5 тангенциально вводится в цилиндрическую часть гидроциклона под давлением (1—3,5 атм) и приобретает вращательное движение. При этом возникают значительные центробежные силы, под действием которых более крупные и тяжелые частицы увлекаются к стенкам и движутся по спирали вниз, где и .отводятся из конуса в виде сгущенной пульпы. Более легкие и мелкие частицы движутся во внутреннем спиральном потоке, направленном вверх, и со значительной массой жидкости выводятся через сменную диафрагму 2 и верхний патрубок / из гидроциклона.

I

Пески

Рис. 2. Общий вид гндроциклона: I — верхний патрубок для отвода более мелкого или легкого продукта (</в); 2 — сменная диафрагма; 3 — корпус; 4 — нижнее центральное отверстие для отвода более крупного или тяжелого продукта (d» ); 5 — входной патрубок.

Большое влияние на производительность гидроциклона и достигаемую в нем крупность разделения оказывают диаметр самого гидроциклона, диаметры патрубков для ввода питания и отвода слива и песков, а также соотношение их размеров.

В гидроциклоне диаметром 350 мм можно за час работы разделить до 10 т калийной руды при диаметре крупных частиц 6 мм.

По конструкции существующие гидроциклоны подразделяются на конические, цилиндрические, винтовые и шаровые. Значительно чаще применяются конические гидроциклоны.

Гидроциклоны в качестве классификаторов и сгустителей высоко производительны, просты в обслуживании и обладают большой эффективностью разделения. Однако при эксплуатации происходит довольно интенсивный износ их деталей. Наибольшему износу подвергаются входной и выходной патрубки и нижняя часть конуса. Обычно продолжительность их работы составляет 3—5 месяцев; срок службы их можно продлить, если изготовлять из специальных сталей.

Контрольные вопросы:

1. В чем особенность флотации крупнозернистых руд?

2. Объясните принцип работы основного оборудования при флотации.

3. Назовите технологические параметры работы флотационной машины.

Список рекомендованной литературы:

- Классен В. И., Мокроусов В. А. Введение в теорию флотации. М., 1953.

- Годен А. М. Флотация. М., 1959.

- Ребиндер П. А. Физико-химия флотационных процессов. М., 1933.

- Эйгелес М. А.  Основы флотации иесульфидиых минералов. М., 1964.

Лекция 12

Утилизация галитовых отходов, получаемых при производстве КСl из сильвинита

План изложения лекций:

1 Утилизация галитовых отходов, получаемых  при  производстве КС1 из сильвиинта.

2. Схема получения из галитовых отвалов технической соли

3. Способы захоронения галитовых хвостов.

- Утилизация галитовых отходов, получаемых при производстве КСl из сильвинита

При переработке сильвинитовых руд на хлористый калий в качестве отхода производства получается загрязненный примесями хлористый натрий (галитовый отвал).

Гранулометрический и химический составы галитовых отвалов зависят от метода переработки и состава сильвинитовой руды.

В среднем отвал содержит (в пересчете на сухое вещество): 91,-95% NaCl; 1,2—3,5% KCl; 0,6—2% CaS04; 0,05—0,2% MgCl2; 0,3—4% нерастворимого вещества. Влажность отвала 5—-11%. В галитовых отвалах, получаемых при переработке сильвинитов флотационным методом, кроме того, содержится незначительное количество адсорбированных флотореагентов, в том числе жирных аминов.

При переработке сильвинитовых руд на каждую тонну хлористого калия получают 3—4 т галитовых отвалов, поэтому для и-утилизации необходимо найти крупнотоннажного потребителя.

Таким потребителем может служить производство хлористого натрия.	й

Производство поваренной соли. Хлористый натрий, или поваренная соль,— важнейшее химическое сырье; применяется также в качестве приправы к пище, консервирующего средства, для кормления скота.

Так, средняя годовая норма пищевого потребления соли на одного человека составляет 8—8,5 кг, а общее потребление, включая промышленное, достигает в некоторых странах 75 кг/год на человека.'

Добыча хлористого натрия во всем мире непрерывно растет "R в настоящее время приближается к 90 млн. т/год. Основное его количество перерабатывает химическая промышленность; 6—7% расходует пищевая промышленность и примерно 5% используется для кормления скота и других сельскохозяйственных нужд. В соответствии с этим выпускают различные сорта технической, кормовой и пищевой поваренной соли.

Техническая соль должна содержать (в пересчете на сухое вещество) не менее 93% NaCl, а количество примесей не должно превышать: 3% КО, 0,5% MgCl2, 2,6% CaS04, 2% нерастворимого остатка. Допустимое содержание примесей устанавливается в зависимости от назначения соли.

Состав пищевой соли, выпускаемой в России, регламентируется ГОСТ 153—57. Для пищевой соли нормируются также другие показатели (в частности, цвет, запах, гранулометрический состав, наличие токсических и механических примесей).

На основании приведенных материалов следует, что переработка галитовых отвалов в различные сорта поваренной соли должна заключаться в удалении из них некоторых примесей, в том числе хлористого калия, нерастворимого остатка и токсически действующих веществ.

Хорошим сырьем для получения поваренной соли могут служить галитовые отвалы, полученные при переработке сильвинитов Верхнекамского месторождения по галургической схеме. В этих отвалах содержится не более 1,5% КCl и не более 1,0— 1,5% н. о. В отвалах, полученных переработкой сильвинитов Старобинского месторождения, нерастворимого остатка может быть более 10%. В отвалах флотационного обогащения сильвинитов обычно содержится до 3,5% КC1 и некоторое количество адсорбированных флотореагентов, в том числе жирных аминов. Низшие алифатические амины обладают слабой токсичностью. С увеличением молекулярного веса токсическое действие аминов возрастает, причем они поражают главным образом нервную систему.

2. Схема получения из галитовых отвалов технической соли

Технология получения технической поваренной соли из галитовых отвалов сравнительно проста.

Удаление хлористого калия может быть осуществлено обработкой отвалов при различной температуре оборотными раствора-чи, насыщенными хлористым натрием и ненасыщенным хлористым калием. Полное удаление примесей нерастворимого остатка из отвалов практически невозможно, особенно если они тонко вкраплены в галитовую породу. Содержание этих примесей в готовом продукте можно резко снизить, используя их перераспределение по классам крупности (табл. 1). Как видно, наибольшее количество нерастворимого остатка содержится в мелких классах отвала, что позволяет выделять его из отвала путем обесшламливания (рис. 1).

На рис. 1 показана принципиально возможная схема получения технической соли из галитовых отходов после флотационного обогащения сильвинита.

Таблица 1. Химический состав галитовых отвалов по классам крупности, %

| Размер частиц фракции, мм | Выход фракции | NaCl | KCI | MgCI, | CaSO, | h. 0. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +0,8 | 10,5 | 95.6 | 3,5 | 0,05 | 0,2 | 1,1 |
| -0.8 +0,5 | 20,7 | 96,6 | 2,2 | 0,05 | 0,2 | 1,1 |
| —0,5 +0,25 | 31,2 | 97,9 | 1,0 | 0,03 | 0,2 | 1,0 |
| —0,25 +0.1 | 24,8 | 97,2 | 1,0 | 0,02 | 0.2 | 1,4 |
| —0,1 | 12,8 | 75,2 | 0,6 | 0.03 | 3,5 | 21,5 |

Галитовые отвалы смешивают с оборотным раствором, насыщенным хлористым натрием, в мешалке / и полученную пульпу подвергают двухкратному обесшламливанию в гидроциклонах 2, 3. Сливы гидроциклонов направляют на осветление в отстойник 8, а пески гидроциклонов самотеком поступают на выщелачивание хлористого калия в растворители 4. Пульпу после выщелачивания КС1 подвергают дополнительному обесшламливанию в гидросепараторе 5, где одновременно происходит ее сгущение. Сгущенную галитовую пульпу фильтруют на вакуум-фильтре 5; полученный после сушки осадок и есть готовый продукт — техническая поваренная соль. Все оборотные растворы осветляют в отстойнике 8 и собирают в сборнике 9. Выделенные из оборотного раствора в отстойнике 8 глинистые шламы удаляют в хвостохрани-лище. Оборотный раствор по мере насыщения хлористым калием периодически выводится из цикла для выделения КC1.

Для получения пищевой и кормовой поваренной соли галитовые отвалы флотационного обогащения сильвинитовых руд необходимо подвергнуть дополнительной очистке от примесей жирных аминов. Очистка может быть осуществлена несколькими методами, в том числе:

а)	противоточной промывкой обесшламленного отвала насы-
щенным раствором хлористого натрия в турбулентном потоке;

б)	прогревом технической соли до 450°;

в)	плавлением отвала при 900° с выделением средней освет-
ленной зоны расплава, свободной от нерастворимого остатка
и жирных аминов.

Наиболее простой и экономически доступный метод получения кормовой соли — противоточная промывка отвалов в сочетании с последующим их прогревом. В процессе промывки из отвалов удаляется   преобладающее  количество   адсорбированных

Рис. 1. Схема получения из галитовых отвалов технической соли:

/—мешалка;   2,  3 — гидроциклоиы;   4— растворители;   5 — гидросепаратор;  б — вакуум-фильтр; 7 — сборник галитовой пульпы; 8 — отстойник; 9 — сборник оборотного раствора.

аминов. Последние могут быть выделены из оборотного раствора фильтрацией. Для окончательного удаления аминов промытую соль прогревают до 450°. Найдено, что при такой температуре удаляются амины, адсорбированные не только на хлористом натрии, но и на хлористом калии и глинистом шламе. Полученная различными методами из галитовых отвалов поваренная соль отвечает требованиям, предъявляемым к пищевой соли первого сорта. Но поскольку токсические свойства аминов окончательно не выяснены, эта соль рекомендована пока лишь для технических целей и в качестве кормовой.

Использование галитовых отвалов для получения кальцинированной соды. Второй крупный потребитель галитовых отвалов — производство кальцинированной соды.

Известно, что для ее получения используют взаимодействие

NaCl + NH3 + H20 + C02 = NaHC03 + NH4Cl.

Аммонизированный раствор хлористого натрия подвергают карбонизации, выпавший при этом осадок бикарбоната натрия отделяют от маточного раствора и превращают в Na2C03 путем кальцинации. Для получения 1 т кальцинированной соды необходимо до 1,7 т NaCl. К рассолам, применяемым в производстве кальцинированной соды, предъявляется ряд требований. Они должны быть достаточно концентрированными по NaCl, не должны содержать больших количеств солей кальция и магния, а также нерастворимого остатка. По техническим условиям рассол поваренной соли должен содержать (г/л): не менее 305 NaCl, не более 5 KG, не более 2 Са2+, Mg2+ и и. о.

Практика показала, что из галитовых отвалов может быть получен рассол, отвечающий этим требованиям.

Рассол обычно приготовляют на калийных комбинатах и по трубопроводу перекачивают на содовые заводы. В качестве растворителей используют различные аппараты периодического или непрерывного действия. Рассмотренный метод использования галитовых отвалов применен в России на Березниковском содовом заводе.

- Способы захоронения галитовых отходов.

При современных масштабах производства хлористого калия из сильвинита количество получаемых ежегодно во всем мире галитовых отходов составляет десятки миллионов тонн. Эти отходы лишь частично могут быть использованы для получения различных сортов поваренной соли и содопродуктов, поэтому значительная часть их не находит сбыта и подлежит захоронению.

Известно несколько способов захоронения: 1) гидрозакладка галитовых отходов в выработанное пространство калийных шахт, 2) складирование соли в кучах на поверхности с предварительной специальной подготовкой участка с целью предотвращения засоления грунтовых вод, 3) растворение отходов в воде и сбрасывание раствора после осветления в реки, 4) отправка отходов по специальным пульпопроводам в море.

Достаточно надежно предохраняет почву и реки от засоления галитовыми отвалами лишь метод гидрозакладки. Он заключается в следующем. В чанах емкостью до 400 м3 приготовляют закладочную пульпу, состоящую из оборотного насыщенного раствора хлористого натрия и галитового отвала. Отношение Т: Ж в пульпе равно 1. Такая пульпа подается центробежным насосом в выработанные сильвинитовые камеры по пульпопроводу, уложенному в стволе шахты. Скапливающийся в шахте оборотный раствор центробежным насосом возвращается на поверхность для приготовления закладочной пульпы.

Контрольные вопросы:

1. Опишите химический состав в соответствии к ГОСТу поваренной соли получаемой из отходов хлорида калия из сильвинита.

2. Очистка NaCl от примесей в целях получения пищевой соли.

3. Применение твердого отвала NaCl в производстве соды.

4. Назовите способы захоронения калийных отходов.

Список рекомендованной литературы:

- Петров С. С. Обогащение сильвинитовой руды Соликамского месторождения. М., 1938.

- Пестов Н. Е. Физико-химические свойства зернистых и порошкообразных химических продуктов. М., 1947.

- Калийные соли и методы их переработки. Под ред. М. М. Павлюченко. Минск, 1963.

Лекция 13

Гравитационное обогащение калийных руд. Электросепарация калийных руд.

План изложения лекций:

1. Гравитационное обогащение калийных руд.

2. Электросепарация калийных руд.

- Гравитационное обогащение калийных руд

Основные показатели, определяющие гравитационную обогатимость сильвинитовых руд — это разница в плотностях разделяемых компонентов, их количественное соотношение и структурные и текстурные особенности руды. Чем больше разница в плотностях минеральных компонентов сильвинитовой руды, тем успешнее она может быть обогащена гравитационными методами.

Различие в плотностях химически чистых КCl (1,99 г/см3) и NaCl (2,17 г/см3) составляет 0,18. Однако за счет пор, включенных и адсорбированных газов, а также влаги кажущаяся плотность минералов в природных рудах может несколько отличаться от истинной.

Вычисления показали, что кажущиеся плотности галита в  сильвинитовых рудах составляют 2,12—2,14, а сильвина 1,98— : 2,00 г/см3. По этой причине разность плотностей разделяемых компонентов в сильвинитовой руде снижается до 0,12—0,14. Следует подчеркнуть, что колебание в плотностях минералов в обогащаемых природных рудах при таком их малом различии могут существенно влиять на эффективность гравитационного разделения. При малой разнице в плотностях эффективность гравитационного разделения зависит от крупности обогащаемых зерен и от совершенства применяемой технологии.

Руды с неравномерной или крупной вкрапленностью минералов могут обогащаться в поле сил тяжести при относительно крупном дроблении.  При тонкой вкрапленности разделяемых компонентов руды не обогащаются гравитационным методом, даже если их мелко дробить.

Наиболее благоприятны для гравитационного разделения калийные руды с полосчатым строением, обусловленным чередованием слоев минералов различной плотности. Применительно к таким рудам обогащение в тяжелых суспензиях наиболее целесообразно организовывать следующим образом: крупные фракции руды разделять в поле сил тяжести с получением отвальных хвостов и облагороженного концентрата с более высоким содержанием хлористого калия, чем в исходной руде, а мелкие фракции руды разделять в поле центробежных сил с получением отвальных хвостов, промежуточного продукта и стандартного хлористого калия.

В этих схемах полученный облагороженный концентрат и промежуточный продукт после соответствующего дробления должны подвергаться дальнейшему обогащению, например флотационным методом. Следовательно, методы гравитационного обогащения калийных руд являются комбинированными.

Приведем описание промышленной установки для обогащения сильвинитовых руд Эльзасского месторождения (Франция) в поле сил тяжести.

Исходная руда содержит до 30% КС1, 50—60% NaCl и 12— 18% н. о. Размеры кристаллов NaCl и КCl — от долей миллиметра до 15 мм. Кроме того, в руде встречаются тонкие сростки обоих минералов. Поэтому гравитационное разделение крупных классов руды производят на 3 продукта: концентрат, хвосты и промежуточный продукт, подлежащий дальнейшему обогащению.

Сильвинит дробят до кусков крупностью 30 мм и подвергают сухому грохочению на вибрационном грохоте для отделения кусков менее 4 мм. Фракцию руды от —30 до +4 мм обогащают суспензионным методом в поле сил тяжести, а фракцию менее 4 мм вместе с промежуточным продуктом — методом флотации.

Руду, перерабатываемую в поле сил тяжести, смешивают с магнетитовой суспензией (относительная плотность 2,2±0,005) и разделяют двух конусном статическом сепараторе (рис. 59). В первой камере сепаратора осаждаются галитовые хвосты, а во второй— промежуточный продукт. Концентрат вместе с суспензией (относительная плотность 2,12) выходит в сливе из второй камеры.

Все три продукта обогащения поступают на вибрационный грохот, где осуществляется дренирование магнитной суспензии и отмывка суспензоида. Концентрат, отмытый от магнетитовой суспензии, после сушки и дробления до крупности зерен 3 мм поступает на склад в виде готовой продукции. Галитовые хвосты после отмывки суспензии на грохоте направляют в отвал.

Магнетитовая суспензия, отделяемая от продуктов обогащения на вибрационных грохотах, подвергается регенерации и возвращается в цикл.

Регенерацию утяжелителей, применяемых при обогащении руд в тяжелых суспензиях, производят различными методами. Тонкий среднедисперсный магнетит регенерируют в магнитных сепараторах; крупнодисперсный магнетит, титаножелезные концентраты, пирит — осаждением в поле сил тяжести; барит — флотацией.

Рис. 1. Схема двухконусного статического сепаратора для разделения калийных руд в тяжелых суспензиях.

В рассматриваемой технологической схеме в регенерацию маг-нетитовой суспензии входят стадии гравитационного обогащения и магнитной сепарации. Процесс регенерации заключается в следующем (рис. 2). Разбавленную суспензию, состоящую из частиц магнетита, руды и глинистого шлама, подают в гидроциклон-классификатор /. Из него 2/з магнетита уходит со сливом, который направляют в сгуститель 3. Поскольку частицы магнетита осаждаются значительно быстрее частиц руды и шлама, чистый магнетит собирается в нижней части сгустителя, откуда возвращается в цикл в виде регенерированной суспензии. Более крупные магнитные и немагнитные частицы ( + 0,15 мм), выходящие в виде пульпы через нижнее отверстие гидроциклона, поступают в два последовательно включенных магнитных сепаратора 2. Магнетит из первого магнитного сепаратора поступает в сгуститель 3. Магнетит, уловленный из пульпы во втором сепараторе, в виде разбавленной суспензии возвращают в начало процесса, а немагнитную фракцию выбрасывают в отвал.

В последние годы делаются попытки заменить гидроциклоны-классификаторы дуговыми ситами, отделяющими частицы до + 0,15 мм. Это сокращает потери магнетита, поскольку уменьшается количество суспензоида, направляемого на магнитные сепараторы.

Рис. 2. Схема регенерации магнетитовой суспензии:

/ — гидроциклон; 2 — магнитные сепараторы; 3 — сгуститель.

Расход утяжелителя при обогащении руд в тяжелых суспензиях зависит от крупности и шероховатости обогащаемого материала. При обогащении крупных зерен ( + 10 мм) расход магнетита составляет 300—700 г на 1 т руды. Наибольшие потери магнетита приходятся на стадию промывки продуктов обогащения на грохотах. Значительно ниже потери магнетита на стадии регенерации суспензии в магнитных сепараторах.

Для приготовления суспензии в рассматриваемой технологической схеме применяют магнитный порошок с максимальной крупностью зерен 0,2 мм. Содержание фракции — 50 ц составляет 50%. Средняя плотность рабочей магнетитовой суспензии, подаваемой в сепараторы,— 2,2 г/см3, а вязкость — 8—10 спз.

Плотность магнетитовой суспензии регулируют автоматически с помощью пьезометрического плотномера. Точность регулирования плотности равна ±0,005, что считается вполне удовлетворительным для этих целей.

В процессе работы магнетитовая суспензия загрязняется нерастворимым остатком, поэтому изменяется ее вязкость и ухудшается эффективность разделения. Для сохранения постоянной вязкости некоторую часть оборотной суспензии периодически направляют на магнитную сепарацию и обесшламливание (см. рис. 2).

Статический сепаратор, применяемый для обогащения руды, изготовлен из листовой стали и не футерован. Бак-мешалка для рабочей суспензии футерован керамической плиткой. Трубопроводы для транспортировки пульп, содержащих магнетит, гуммированы. Считают, что при использовании ферросилиция в качестве суспензоида показатели при разделении (более низкая вязкость рабочей суспензии) более высокие, однако он не применяется из экономических соображений.

Анализируя показатели рассмотренной схемы, прежде всего необходимо обратить внимание, что содержание хлористого калия в концентрате сравнительно невысокое. Это и понятно, так как проводится обогащение крупнозернистого продукта, в то время как преимущественное раскрытие калийных руд осуществляется при дроблении до зерен крупностью менее 2—5 мм. По тем же причинам содержание хлористого калия в хвостах, получаемых обогащением сильвинита в поле сил тяжести, в 2,5—3,5 раза выше, чем в хвостах, получаемых при флотационном методе обогащения.

Исследуются возможности обогащения отечественных сильвинитовых руд гравитационным методом. С этой целью в лабораторных условиях было проведено разделение калийных руд Старобннского и Верхнекамского месторождений различной крупности в тяжелых жидкостях. Оказалось, что в случае разделения руды на два продукта удаляется до 37% пустой породы, в результате чего облагороженный продукт содержит до 50% КС1 вместо 18% в исходной руде.

Метод гравитационного обогащения в поле сил тяжести обладает целым рядом достоинств. Он сравнительно прост, позволяет перерабатывать часть руды при более крупном дроблении, что снижает расход электроэнергии на измельчение, а также расход флотореагентов при последующем обогащении облагороженных продуктов флотационным методом. Вместе с тем этот метод имеет и некоторые недостатки: увеличиваются потери хлористого калия с галитовыми хвостами, содержание хлористого калия в концентрате в лучшем случае составляет 65—70%.

Так как калийная промышленность должна переходить на производство концентрированных удобрений, метод гравитационного обогащения в поле сил тяжести может быть перспективным для облагораживания бедных калийных руд с высоким содержанием нерастворимого остатка. Полученный при этом

концентрат необходимо подвергать дополнительному обогащению, например флотационным методом.

Следует отметить, что гравитационным обогащением можно получить и высококонцентрированные калийные удобрения. Для этого необходимо разделять калийные руды с таким размером частиц, когда достигается более полное раскрытие минералов (т. е. измельчать руду до 5 мм и ниже). Но разделение мелкоиз-мельченной руды может быть эффективным лишь в поле центробежных сил в гидроциклоне.

Предварительно в лабораторных условиях было проведено разделение в тяжелых жидкостях калийных руд Верхнекамского и Старобинского месторождений крупностью —5 +1 мм. При гравитационном разделении калийной руды крупностью менее 5 мм на три продукта можно отделить до 43% отвальных хвостов, не подвергая их дальнейшим операциям обогащения, а также получить часть продукта в виде концентрированного крупнозернистого калийного удобрения. Полученный при этом промежуточный продукт вместе с продуктом класса менее 0,5 мм следует направить на обогащение флотацией.

Изучено влияние различных условий ведения процесса на обогащение сильвинитов в гидроциклоне и получены некоторые закономерности их разделения, позволяющие наметить важнейшие узлы технологической схемы гравитационного обогащения мелкозернистой руды.

Опыты по обогащению сильвинитовой руды, проведенные на лабораторной установке с диаметром гидроциклона 80 мм, показали, что эффективность сепарации зависит от геометрических параметров гидроциклона  (диаметра и высоты цилиндрической части, диаметров входного, верхнего и нижнего сливных отверстий), давления питания, вязкости и плотности среды, крупности обогащаемых зерен и частиц утяжелителя, отношения между твердой жидкой фазой.

Большое влияние на разделение сильвинитовой руды в гидроциклоне оказывают свойства тяжелой суспензии. Крупность применяемого суспензоида — один из существенных факторов, влияющих на эффективность разделения. Применение мелкого утяжелителя более всего благоприятствует созданию стабильной среды и в результате этого наиболее эффективному обогащению. С увеличением крупности применяемого утяжелителя эффективность разделения руды в гидроциклоне снижается и при содержании до 20% фракции — 0,05 мм процесс разделения руды при любых плотностях тяжелой суспензии нарушается.

На показатели обогащения большое влияние оказывает также степень ошламления суспензии содержащимися в руде глинистыми породами. Постепенное ошламление суспензии требует снижения плотности тяжелой суспензии для оптимального обогащения руды. Поэтому вязкость суспензии, изменяющаяся вследствие ее ошламления, должна автоматически регулироваться в контакте с плотностью тяжелой суспензии. Для того чтобы суспензия при непрерывном ошламлении сохраняла свои сепарационные свойства, необходимо определенную часть ее выводить на регенерацию (см. рис. 2).

Опыты, проведенные с сильвинитом Старобинского месторождения, показали, что в результате однократного обогащения в гидроциклоне при оптимальных параметрах руды класса —5 +0,5 мм с исходным содержанием 21,3% КС1 и 10,5% н. о. получается концентрат (82% КCl) и хвосты (3,4% КCl). Если исходную сильви-нитовую руду разделить на 3 продукта путем двукратного ее обогащения в гидроциклоне, качество концентратов повысится, а потери хлористого калия в отвальных хвостах уменьшатся.

Для того чтобы процесс гравитационного обогащения сильвинитовой руды в гидроциклоне протекал устойчиво и при оптимальных условиях, необходимо, чтобы разность между плотностью суспензии и плотностью разделения была небольшой, изменение плотности тяжелой суспензии не превышало ±0,03 г/см3, магнетит был тонкоизмельченным, а тяжелая суспензия имела постоянную вязкость и степень ошламления.

Для соблюдения этих условий необходимо, чтобы регулирование плотности, вязкости и уровней тяжелой суспензии осуществлялось автоматически, причем с высокой точностью и надежностью.

- Электросепарация калийных руд

Обогащение руд электростатическим методом осуществляется за счет образования на поверхности частиц разделяемого материала зарядов разного знака. Электростатические заряды на поверхности частиц образуются в результате соприкосновения с электропроводящими электродами, ионизированными газами или свободными электронами.

На частицах солей возникновение зарядов возможно при их контактном трении, для чего необходимо наличие хотя бы двух различных по природе частиц.

Согласно правилу Коэна, частицы с большей диэлектрической постоянной заряжаются положительно, с меньшей — отрицательно. Следовательно, в сильвините частицы NaCl будут заряжаться положительно (диэлектрическая постоянная равна =»6,0), а частицы КС1 — отрицательно (диэлектрическая постоянная равна «4,8).

Исследованиями, проведенными в последнее время, было показано, что эффективность электростатического разделения сильвинитовых руд зависит от конструкции сепаратора, напряженности поля, состава руды и ее гранулометрического состава, режима предварительной термообработки, относительной влажности воздуха и других факторов.

Сепаратор для электростатического обогащения сильвинитовых руд представляет башню с двумя подвешенными на изоляторах пластинчатыми электродами различной полярности. Расстояние между электродами — 150—300 мм, высота электродов — 2400—2800 мм. На электроды подают постоянный ток напряжением 75—90 кв, создающий горизонтальное электрическое поле напряженностью 2—6 кв/см.

Эффективность сепарации зависит от шкалы классификации и крупности обогащаемого сильвинита. Максимальная крупность зерен при. электростатическом обогащении не должна превышать

- мм. В промышленных условиях достаточно осуществлять разделение исходной руды на два класса: —2 +0,5 мм и —0,5 +0,06 мм, причем электросепарацию крупного класса проводить при напряженности поля 5 кв/см, а мелкого — при напряженности поля 2 - 3 кв/см.

Для успешного обогащения сильвинитовых руд электростатическим методом необходимо выбрать оптимальный режим термообработки (нагревание и охлаждение сильвинита) в определенном диапазоне температур. Проведенными исследованиями установлено, что сильвинитовую руду крупностью —2 +0,5 мм перед обогащением необходимо нагревать до 500°, а крупностью —0,5 + 0,06 мм — до 400°. Кроме того, в процессе нагревания и при последующем охлаждении руду следует тщательно перемешивать. Оптимальная температура сильвинита, поступающего в электросепаратор, 110—150°. Если в обогащаемой руде содержание глинистых частиц повышено, температуру предварительного нагревания необходимо увеличивать.

При электростатическом обогащении значительную роль играет относительная влажность воздуха: чем она меньше, тем лучше результаты разделения. При относительной влажности воздуха более 55% показатели разделения резко ухудшаются.

Процесс обогащения сильвинитовой руды электростатическим методом может вестись в одну и более стадий, без промежуточной термообработки разделяемых материалов, а также и с нею.

Проведенные в США полупромышленные испытания показали, что при электростатическом обогащении в одну стадию можно получить концентрат с содержанием 87% КCl, а при обогащении в несколько стадий — концентрат с содержанием 89—95% КС1. При этом было установлено, что если сильвинитовые руды содержат глинистые шламы, их необходимо предварительно промывать органическими веществами. Это значительно осложняет технологию и повышает стоимость готового продукта.

Опыты по электростатическому обогащению сильвинитов Верхнекамского и Старобннского месторождений показали, что наилучшие результаты могут быть получены при переработке малоглинистых руд по следующей схеме.

Исходную сильвинитовую руду измельчают до —2 мм и после термообработки классифицируют на два класса: —2 +0,5 мм и менее 0,5 мм. Каждый класс обогащают по аналогичной схеме с двумя перечистками концентрата. Перед последней перечисткой проводится дополнительная термообработка продукта. Промежуточные продукты обоих классов объединяют и возвращают в голову процесса.

В результате обогащения может быть получен крупнозернистый концентрат (—2 +0,5 мм), содержащий до 92% КCl (степень извлечения КС1 52—55%), и мелкозернистый концентрат с содержанием 82,5% КCl (степень извлечения КCl 28—30% от исходной руды). Общее извлечение КО в концентрат составляет 80—83%.

Расход электроэнергии на электростатическую сепарацию калийных руд весьма незначителен, так как энергетические затраты приходятся в основном только на предварительную термообработку руды.

Опыты по обогащению сильвинита электродинамическим методом были проведены на рудах Карлсбадского месторождения. Измельченный сильвинит после нагревания до 150° обрабатывали смесью аминов (80—120 г/т) и одноатомным вторичным спиртом (200—300 г/т).

Благодаря селективной адсорбции этих веществ на хлористом натрии и хлористом калии после такой обработки возникает существенное различие в электропроводности этих составляющих сильвинитовой руды. Обогащаемую руду после обработки реагентами пропускают через ионизированное электростатическое поле и затем разделяют в коронно-барабанном сепараторе.

Проведенные работы, показывают, что электросепарация может эффективно применяться для обогащения некоторых видов калийных руд.

Методу электросепарации свойственны такие преимущества, как малая энергоемкость, простота устройства аппаратов, отсутствие необходимости в тонком измельчении руды. Кроме того, обогащение по этому методу не требует использования насыщенных растворов солей, что устраняет проблемы, связанные с коррозией аппаратуры и регенерацией оборотных растворов, а также исключает необходимость сушки готового продукта.

Контрольные вопросы:

1.В чем особенность гравитационного обогащения калийных руд?

2.Применяемые реагенты при гравитационном обогащении.

3.Назовите технологические особенности в магнитной сепарации и их достоинства

4. Особенности электросепарации калийных руд и их технологические параметры

Список рекомендованной литературы:

- Лященко П. В. Гравитационные методы обогащения. М., 1940.

- Вопросы механического обогащения калийных солей. Под ред. А. А. Желннна. М., 1966.

- Викторов М. М. Графические расчеты в технологии минеральных веществ. М., 1954.

- Марголин И. 3. Обогащение углей, неметаллических полезных ископаемых в тяжелых суспензиях. М., 1962.

Лекция 14

Сульфат калия. Физико-химические основы производства сульфата калия галургическим методом.

План изложения лекций:

1. Сульфат калия.

2. Физико-химические основы производства сульфата калия галургическим методом.

1. Сульфат калия

Сульфат калия K2SO4, или арканит, встречается в природе в виде чистого вещества довольно редко. Обычно в недрах земли он залегает в виде минералов сложного состава, в которых сульфат калия ассоциирует с хлоридами и сульфатами других металлов.

Существует большое количество способов получения сульфата калия с использованием в качестве сырья природных калийных руд сульфатного типа, а также технических калийных солей (чаще всего хлористого калия).

В настоящее время разработаны технологические схемы получения сульфата калия из полиминеральных калийных руд Пред-карпатья, полигалитовых руд Жилянского месторождения и алунитов Загликского месторождения.

Калийные руды Предкарпатья характеризуются сложным минералогическим составом, а также значительным содержанием глинистых примесей, что затрудняет их переработку. В породах этого месторождения содержатся главным образом каинит KCl-MgSО4*ЗН20, лангбейнит K2SO4 • 2MgSО4 и галит, а также шенит K2SO4 • MgS04 • 6Н20, полигалит K2S04 • MgS04 • 2CaS04 • 2Н20, кизерит MgS04 • Н20, карналлит, сильвин, ангидрит и глинистые вещества. Из названных калийсодержащих минералов практически не растворяются в воде лангбейнит и полигалит, остальные растворяются относительно легко.

Простейшая переработка сырья, в составе которого преобладает лангбейнит, заключается в промывке его водой: в результате удаляется галит и получается удобрение, называемое калимагнезией K2S04 • MgS04.

Получение сульфата калия из полиминеральных руд Предкарпатья очень сложно и может осуществляться по различным схемам.

Предпочитают применять сульфатную схему переработки полиминеральной калийной руды, включающую методы растворения и флотации. В результате такой переработки удается комплексно использовать руду с получением сульфата калия, калимагнезий, мирабилита, хлористого магния. Недостатки этой схемы — ее сложность, многостадийность и громоздкость используемой аппаратуры.

Полигалитовые руды Жилянского месторождения также могут быть переработаны по сульфатной галургической схеме. Эти руды содержат 80—82% полигалита, 10—13% галита, остальное — примеси ангидрита, кизерита, нерастворимого остатка.

Технологическая схема галургической переработки полигалитовых руд начинается с отмывки дробленой породы от галита холодной водой. Промытую породу затем прокаливают при 500°. В результате прокалки полигалит становится растворимым в горячей воде, поэтому после его растворения в воде при 100° получают раствор, содержащий K2SO4 и MgSO4 Галургическая переработка этого раствора позволяет выделить в качестве продукта сульфат калия. Эта схема также весьма громоздка, и полигалитовые руды на сульфат калия пока не перерабатываются.

Технологические схемы переработки полигалитовых и полиминеральных калийных руд несколько упрощаются, если сульфат калия получать гидротермическим методом.

Сущность метода заключается в обработке смеси хлористого калия и сульфатных руд водяным паром при 800—900°:

MgSO4 + 2KCl + H20=MgO + K2S04+2HCI, CaS04+2KCl-r-mSi02+H20 = CaO • mSiO2 + К2SO4 + HCl.

Из полученных спеков сульфат калия выщелачивают водой или оборотными маточными щелоками. Недостаток этого метода — необходимость утилизации образующихся хлористоводородных газов, что существенно усложняет технологическую схему.

Полигалитовые и полнминеральные калийные руды можно также переработать на сульфат калия путем избирательного восстановления входящих в их состав сульфатов, варьируя температуру и условия восстановления. Так, при восстановлении лангбейнита газообразными или твердыми восстановителями при определенных условиях происходит избирательное восстановление сульфатов магния и калия:

K2SO4 • 2MgS04 + 2C = K2S04+2MgO + 2CO+2S02.

При обогреве печи природным газом образующийся сернистый ангидрид восстанавливается до элементарной серы:

6S02+4CH4 = 3S2+4CO + 8H20.

Сульфат калия отделяют от нерастворимых компонентов спека растворением в оборотном маточном щелоке. По этому методу на 1 т лангбейнита можно получить 100 кг K2SO4, 75 кг MgO и 20 кг элементарной серы.

Метод сравнительно прост и позволяет комплексно использовать сырье, однако ограниченные ресурсы относительно чистой ланг-бейнитовой породы сдерживают его широкое применение.

В тех случаях, когда в технологических схемах получают растворы различных сульфатов (натрия, аммония, магния), их сравнительно просто можно переработать в сульфат калия конверсией с хлористым калием:

MeS04+2KCl=K2S04 + MeCl2.

Этот метод получил промышленное распространение в Германии при комплексной переработке хартзальцевых руд, а также в США при получении сульфата калия из лангбейнита.

Из лангбейнита сульфат калия можно получить также ионообменным способом.

Горячий раствор какого-либо сульфата пропускают через К-ка-тионит:

(катионит) K.2+MeS04 ^ K.2S04+ (катионит) Me.

20     40     60     80 Количество метилового спирта, г на 100 г растворителя

100

Рис. 1. Растворимость сульфатов щелочных металлов в метиловом спирте.

Из полученного раствора сульфат калия выделяют кристаллизацией при температуре ниже 10°, а регенерацию катионита осуществляют обработкой раствором хлористого калия: (катионит) Ме + 2КС1= (катионит) К2 + МеС12.

Количество щелоков при переработке растворов, содержащих сульфат калия, может быть существенно уменьшено при выделении последнего из раствора путем высаливания метиловым спиртом. Работами, проведенными в ГДР, было показано, что растворимость сульфата калия в воде резко снижается при добавлении метилового спирта (рис. 1).

Принципиально возможная технологическая схема выделения сульфата калия из раствора высаливанием метиловым спиртом (рис. 2) заключается в следующем. Выпавшие из раствора кристаллы K2SO4 сгущают в отстойнике /, промывают исходным раствором с целью отмывки метилового спирта, отжимают на центрифуге 3 и после сушки выдают в качестве готового продукта. Регенерацию метилового спирта из маточного раствора и щелоков осуществляют перегонкой без ректификации. Полученный при этом продукт возвращают в цикл.

Из хлористого калия и серной кислоты сульфат калия может быть получен способом, аналогичным хорошо известному способу получения сульфата натрия из поваренной соли и серной кислоты.

Взаимодействие хлористого калия с серной кислотой осуществляют в механической муфельной печи при 500—550°. Здесь протекают следующие основные реакции:

KC1 + H2S04 = KHS04 + HC1, KHS04 + KC1 = K2S04 + HC1.

По этому методу получают весьма чистый сульфат калия, однако необходимость применения серной кислоты ограничивает распространение его в промышленности.

Одно из видоизменений способа получения сульфата калия из серной кислоты и хлористого калия — проведение реакции в водных растворах с последующей экстракцией образовавшейся соляной кислоты амиловым спиртом.

Чтобы избежать затрат серной кислоты, в течение последних 10 лет в США для получения сульфата калия из хлористого калия и сернистого ангидрида снова успешно используют предложенный давно способ Харгривса. По этому способу брикетированный хлористый калий обрабатывают газообразной смесью, состоящей из сернистого ангидрида, воздуха и водяного пара:

4K2S04 + 2Н20 + 2S02 + 02 = 2K2S04 + 4НС1.

Реакция достаточно интенсивно протекает при 500—550° и при содержании в сульфатизируемой смеси 1—2% Fe2О3 в качестве катализатора. Степень превращения хлорида в сульфат составляет 95— 98%. Выхлопные газы могут быть переработаны в соляную кислоту.

В последние годы проведены работы, доказавшие возможность обогащения полиминеральных руд, в частности сульфатно-хлорид-ных руд Стебниковского месторождения, флотационным методом.

Сульфат калия можно также получить переработкой алунитов.

В алуните K2S04 • A12(S04)3 • 4А1 (ОН)3 теоретически содержится 37% А1203 и 23% К2S04. Алуниты используют для производства глинозема и сульфат калия является при этом побочным продуктом. Крупнейшее месторождение алунита в СНГ - Загликское (Азербайджан).

Разработаны различные методы переработки алунитов на глинозем.

По аммиачно-щелочному способу, разработанному в России (ВАМИ), прокаленный при 500—580° алунит выщелачивают аммиаком:

K2S04 + Al2(S04)3 + 2Al203 + 6NH4OH + H20 = K2S04 +

+ 3(NH4)2S04 + 6Al(OH)3.

После отделения от гидроокиси алюминия раствор перерабатывают на сульфаты калия и аммония.

Алунит можно переработать на сульфат калия и глинозем также гидрометаллургическим методом и методом селективного восстановления.

В последнем методе алунит предварительно восстанавливают окисью углерода при температуре не выше 550°. В этих условиях происходит только восстановление сульфата алюминия:

K2SO4 Al2(S04)3-4Al(OH)3 + CO = K2S04 + 3Al203 + 3C02 +

+ 3S02+6H20.

После выщелачивания спека получают раствор сульфата калия и осадок, который можно переработать на глинозем щелочным способом. Отходящие газы пригодны для получения из них серной кислоты. Следовательно, рассмотренный метод обеспечивает комплексную переработку алунитов. Этот метод внедряется на Кироваканском химическом заводе.

В настоящее время производство сульфата калия и сульфата калия-магния не превышает 5—6% общего количества выпускаемых калийных удобрений, но потребность в сульфате калия, как одной из основных форм калийных удобрений, не содержащих хлора, непрерывно растет.

- Физико-химические основы производства сульфата калия галургическим методом

Сырьем для производства сульфата калия галургическим методом служат или природные двойные (и тройные) сульфаты, содержащие K2SO4 в химически связанном состоянии, или КС1 и природные растворимые сульфаты, не содержащие K2SO4. В зависимости от имеющегося сырья меняется и технология производства K2SO4.

Если K2SO4 входит в состав сложных соединений (солей) в связанном состоянии, то важное значение имеет их растворимость в воде, а также характер растворения. Так, если сложная соль, содержащая K2SO4, растворима инконгруэнтно, то K2SO4 можно получить путем водного разложения. В случае, если происходит конгруэнтное растворение, водное разложение не имеет смысла и указанным путем K2SO4 получить невозможно. Здесь необходимо или разделять компоненты раствора на основе некоторой последовательности процессов кристаллизации, возможно, в сочетании с процессами растворения, или использовать процессы обменного разложения. Широкое применение последних характерно для галургичес-ких процессов получения K2SO4 (в отличие от производства КС1, переработки природного карналлита и т. п.).

Сопоставление стоимостей исходных и конечных продуктов реакций позволяет отнести технологические процессы, основанные на реакции, к числу экономически целесообразных, так как стоимость MgCl2 выше стоимости MgS04, а стоимость K2SO4 выше стоимости КС1. Эффективность технологических схем, основанных на реакции, значительно ниже, так как NaCl имеет невысокую стоимость. Поэтому в дальнейшем реакцию совсем не будем рассматривать.

Отличительная особенность K2SO4 — низкая растворимость в воде. Из рисунка видно, что в системе K2SO4—Н2О имеются следующие солевые фазы: K2SO4 и K2SO4 + Н20. Фаза K2SO4-H20 существует в узком температурном интервале от +9,7° до криогидратной точки — 1,55° в насыщенных растворах K2SO4, содержащих соответственно 8,47 и 6,5% K2SO4. При +9,7° моногидрат сульфата калия претерпевает инконгруэнтное плавление и переходит в K2SO4. При повышении температуры растворимость K2SO4 постепенно повышается, достигая 10,75% при 25°, 19,4% при 100° и максимального значения— 26,67о —при 275° и давлении около 70 атм. Насыщенный водный раствор K2SO4 (19,5% K2SO4) кипит при 101,1° и давлении 1 атм.

Растворимость сульфата калия сильно снижается в присутствии солей с одноименным катионом, что видно из состава эвтони-ческих растворов соответствующих тройных систем. Так, в системе KCI—K2S04—Н20 при 25° эвтонический раствор содержит 1,1% K2SO4 и 25,6% КCl. В системе К2С03—K2S04—Н20 в интервале температур 35—100° в эвтонических растворах содержание K2S04 менее 0,06%.

В водно-солевых растворах, где, кроме K2SO4, имеются другие сульфаты, растворимость K2SO4 повышается, если концентрация посторонних сульфатов невелика. Другими словами, почти все растворимые сульфаты при малой их концентрации всаливают сульфат калия, что свидетельствует о наличии комплексообразования в таких системах.

Для иллюстрации сошлемся на систему K2SO4—Li2S04—Н20, где в эвтоническом растворе при 20° растворимость K2S04 на 17% выше (по отношению к постоянному количеству растворителя), чем в чистой воде. В системе Na2S04—K2SO4—Н20 при 25° в эвтониче-ском растворе растворимость K2S04 на 10% выше, чем в воде. Аналогичная картина наблюдается и в остальных случаях.

Наличие комплексообразования между K2S04 и другими сульфатами подтверждается и существованием двойных сульфатов, в состав которых входит K2S04. Так, в рассмотренных примерах систем с Li2S04 и Na2S04 существуют фазы LiKS04 и NaK3.(S04)2. Несколько двойных сульфатов известно в системе K2S04—MgS04— Н20, например K2S04 • MgS04 • 6Н20 (шенит), K2S04 • MgS04 • 4Н20 (леонит), K2S04 • 2MgS04 (лангбейнит). Перечисленные двойные калийно-магниевые сульфаты имеют важное значение, как природные минералы. В присутствии ионов кальция образуется также полигалит K2S04 • MgS04 • 2CaS04 • 2Н20 и другие соединения.

Таким образом, способность K2S04 входить в состав многочисленных двойных и тройных солей обусловливает чрезвычайную пестроту минералогического состава калийных месторождений, содержащих сульфаты. Поэтому переработка сульфатно-калийных руд значительно сложнее, чем сильвинитовых и карналлитовых. Задача также усложняется необходимостью утилизации сульфат-магниевых щелоков.

Сульфат магния, встречающийся в отложениях в виде эпсоми-та MgS04 • 7Н20, сакиита MgS04 • 6Н20 и кизерита MgS04 • Н20, не может использоваться как сырье для производства магния электрохимическим методом: для этих целей его необходимо превращать в безводный хлорид магния конверсией с NaCl или КС1.

Контрольные вопросы:

1. Назовите методы переработки сульфатсодержащей руды

2. В чем сущность гидротермического метода переработки полиминеральных руд?

3. В чем сущность конверионного метода переработки полиминеральных руд?

4. Физико-химические особенности производства сульфата калия галлургическим методом.

Список рекомендованной литературы:

- Труды совещания по использованию и обогащению калийных солей Белоруссии. Под ред. М. М. Павлючеико. Минск, 1961.

- Ребиндер П. А. Физико-химия флотационных процессов. М., 1933.

- Справочник по обогащению полезных ископаемых. Т. 3. М„ 1952.

- Марголин И. 3. Обогащение углей, неметаллических полезных ископаемых в тяжелых суспензиях. М., 1962.

Лекция 15

Поташ. Нитрат калия. Орто- и метафосфаты калия. Нитрофоска.

План изложения лекции:

- Поташ. Нитрат калия.

- Получение поташа при комплексной переработке нефелинового концентрата.

- Нитрат калия.

- Орто- и метафосфаты калия

5. Нитрофоска.

- Поташ

Карбонат калия К2СО3, называемый обычно поташом,— белое кристаллическое вещество с плотностью 2,43 г/см3. Чистый продукт содержит 68,16% К2О и плавится при 891°. При более высокой температуре происходит диссоциация поташа в расплаве по уравнению

К2С03 = К20 + С02.

Поташ — очень гигроскопичное вещество: равновесная относительная влажность над К2С03-1,5Н20 при 25° составляет 43%, поэтому на воздухе он энергично поглощает влагу и расплывается.

Поташ получали из золы растений с незапамятных времен. В XVIII—XIX вв. Россия (наряду с Польшей и Литвой) была главным поставщиком поташа на мировой рынок. С появлением дешевой кальцинированной соды и промышленного производства поташа из калийных руд Стасфуртского месторождения получение его из золы растений полностью утратило свое значение.

Известные методы промышленного производства поташа, как правило, основаны на применении дефицитного сырья, поэтому высокая стоимость поташа — пока одна из главных причин, ограничивающих его широкое использование в промышленности и сельском хозяйстве.

В США и ГДР поташ получают нейтрализацией растворов едкого кали газообразной углекислотой. При этом используют растворы едкого кали концентрацией от 30 до 50%- Полученные концентрированные растворы поташа после очистки отправляют потребителю. В некоторых случаях эти растворы подвергают упарке, а выкристаллизовавшийся К2СОз • 1,5Н20 кальцинируют, что позволяет получить продукт, содержащий до 99% К2С03.

Способ заключается в каустификации известковым молоком раствора сульфата калия в атмосфере окиси углерода. Реакцию каустификации проводят в автоклаве под давлением 32 ата. Полученную пульпу направляют в экспанзер, где происходит снижение давления до атмосферного и частичная упарка раствора за счет самоиспарения. Отделенный от сульфата кальция раствор содержит до 175 г/л муравьинокислого калия.

Этим методом получают кальцинированный поташ с содержанием 98% К2С03.

Из сульфата калия поташ можно получить по известному способу Леблана, который в свое время широко применялся для производства кальцинированной соды. Процесс основан на спекании сульфата калия с известью в присутствии восстановителя;

K2S04+2C + CaC03=KC03+2C02 + CaS.

Из спека поташ выщелачивают оборотными растворами, а шлам, состоящий в основном из сульфида кальция, выбрасывают в отвал.

При производстве поташа перечисленными способами в качестве исходного сырья используют сравнительно дорогие соединения калия — K2S04 и КОН, поэтому получаемый из них поташ не может быть дешевым.

Естествен по этой причине интерес к способам получения поташа, где в качестве сырья можно использовать менее дефицитные соединения калия.

Известны магнезиальный способ Энгел я—П р е х-та и поташный способ производства фторида натрия, в которых поташ получают из хлористого калия. В поташном способе производства NaF поташ является побочным продуктом. В основе этого способа лежат следующие реакции:

H2SiF6+2KCl = K2SiF6+2HCl.

Полученные растворы кремнефтористого калия разлагают раствором поташа при 103—113°:

K2SiF6+2К2С03=6KF + Si02 + 2С02.

После отделения от раствора фтористого калия геля кремниевой кислоты проводят реакцию:

6KF + 3Na2C03 = ЗК2С03+6NaF.

Раствор поташа отделяют от выпавших кристаллов NaF, после чего часть этого раствора возвращают в цикл, а часть перерабатывают на товарный поташ. По этой схеме на 1 т NaF получают до 0,5 т КгС03, стоимость которого невысокая. Но масштабы производства поташа по рассматриваемому методу не могут быть большими, так как производство основного продукта этой технологической схемы — фторида натрия относительно невелико.

Производство поташа по магнезиальному методу Энгеля — Прехта основано на реакции

3(MgC03•3H20)+2КС1+С02+2(КНС03•MgC03•4Н20) +MgCl2.

Пульпу, состоящую из суспензии активного карбоната магния и раствора хлористого калия, карбонизируют в автоклаве (давление до 18 атм).

Полученную суспензию фильтруют, после чего активный карбонат магния возвращают в цикл, а раствор поташа упаривают.

В рассмотренном методе весьма сложно получение активного карбоната магния; кроме того, этот метод периодический.

Относительно дешевым источником сырья для производства поташа могут служить бардяной уголь и зола, являющиеся отходами при сжигании паточно-спиртовой барды на сахарных и спиртовых заводах. В такой золе содержится 30—80% К2СОз, и в некоторых случаях она может быть непосредственно использована в качестве калийного удобрения. Рассмотренные методы позволяют получать сравнительно небольшие количества поташа и по высокой стоимости.

Для широкого использования поташа в сельском хозяйстве необходим дешевый и многотоннажный источник его производства. Таким перспективным источником, позволяющим рассчитывать на использование поташа в качестве удобрения, могут служить содово-поташные растворы. Эти растворы являются побочным продуктом при производстве глинозема из нефелинового концентрата методом спекания.

- Получение поташа при комплексной переработке нефелинового концентрата.

Нефелином называется минерал, имеющий химическую формулу (Na, К)20 • А1203 • 2Si02. В чистом нефелине содержится 33,2% А120з, поэтому он служит сырьем для получения глинозема. Нефелин входит в состав апатито-нефелиновой породы, крупнейшие залежи которой находятся в Хибинах на Кольском полуострове. Среднее содержание апатита в этой породе 70%, нефелина — 20—25%.

При флотационном методе обогащения апатито-нефелиновой породы получают апатитовый концентрат, который служит основным сырьем для производства фосфорных удобрений, а в хвосты выделяют богатую нефелиновую фракцию. Огромные запасы нефелиновых пород, постоянство их химического состава, наличие в них нескольких полезных составляющих делают нефелины ценным сырьем для алюминиевой и химической промышленности.

Предложено несколько методов переработки нефелина. В настоящее время наиболее широко применяется сухой щелочной метод, позволяющий комплексно использовать сырье с получением глинозема, цементного клинкера, соды и поташа. В Советском Союзе этот метод нашел применение на Волховском алюминиевом заводе.

Сухой щелочной метод переработки алюминиевых руд заключается в их спекании со щелочными добавками (обычно кальцинированной содой):

А12Оз + Ыа2СОз = Ыа20 • А120з + С02.

При выщелачивании спека алюминий переходит в раствор в виде алюмината натрия NaA102.

При переработке сухим щелочным методом высококремнистых алюминиевых руд в шихту вводят также известняк для связывания Si02 в труднорастворимые силикаты кальция:

2CaC03 + Si02 = 2CaO • Si02+2C02.

Раствор алюмината натрия после тонкой очистки от кремния подвергают карбонизации с целью выделения гидроокиси алюминия:

NaA102 + 2H20 = Al(OH)3-t-NaOH,

2NaOH+C02 = Na2C03 + H20.

Полученный после прокалки гидроокиси алюминия корунд (аА120з) является продукцией глиноземного производства.

В схеме комплексной переработки нефелинового концентрата методом спекания   в качестве сырья используют нефелиновые хвосты, которые после повторного обогащения дают нефелиновый концентрат, содержащий 90—93%  собственно нефелина.

Шихта состоит только из нефелинового концентрата и известняка. Необходимость добавки щелочи в шихту отпадает, так как количество щелочей в нефелине (Na20, К20) достаточно для связывания А1203 в соответствующие метаалюминаты.

- Нитрат калия

Нитрат калия KNO3, известный также под названием калийной селитры, представляет безводную кристаллическую соль белого цвета, хорошо растворимую в воде. Он обладает ромбической симметрией кристаллов; содержит 46,58% К2О, что в пересчете на азот составляет 13,85%.

Нитрат калия — сильный окислитель. При температуре выше 340° он интенсивно разлагается в собственном расплаве с образованием вначале атомарного кислорода:

KN03 = KN02 + 0.

Нитрат калия применяют для технических целей (в производстве дымного пороха, пиротехнике, пищевой и стекольной промышленности), а также в качестве минерального удобрения.

Нитрат калия — перспективное минеральное удобрение. Это концентрированное, физиологически щелочное, комплексное удобрение, обладающее хорошими физическими свойствами.

В сельском хозяйстве используют продукт III сорта, содержащий не менее 98% KN03. Продукт, предназначенный для промышленного применения, должен содержать не менее 99,8% и 99,0% KNO3 (соответственно I н II сорта).

Нитрат калия может быть получен несколькими методами.

Наиболее распространен конверсионный метод, заключающийся в обменном разложении между различными нитратами и хлоридом, карбонатом или сульфатом калия. Обычно осуществляют обменное разложение между хлористым калием и нитратом натрия:

NaN03 + KCl=NaCl+KN03.

Можно использовать также NH4NO3, но в этом случае в качестве побочного продукта получается NH4CI, спрос на который ограничен.

Сравнительно просто нитрат калия может быть получен нейтрализацией азотной кислоты гидроокисью или карбонатом калия или улавливанием растворами этих веществ выхлопных нитрозных газов. В последнем случае получаются растворы нитрата и нитрита калия:

2KOH + NO + N02 = 2KN02+H20,

2K0H + N02 = KN03+KN02 + H20,

которые инвертируют азотной кислотой по обычной схеме:

3KN03 + 2HN03 = 3KN03+2NO + H20.

Однако названные способы из-за дефицитности гидроокиси калия и поташа применяются пока сравнительно редко.

Калийную селитру получают также методом катионного обмена с использованием в качестве исходного сырья нитрата кальция и хлористого калия.

Сущность метода заключается в обменной гетерогенной реакции между катионом твердой фазы (катионитом) и катионами жидкой фазы. В качестве катионитов применяются различные природные и искусственные цеолиты, сульфированные угли, органические смолы.

Основной процесс получения нитрата калия осуществляется в башнях, наполненных катионитом, в которых попеременно проводится обработка катионита раствором нитрата кальция (операция катионного обмена), а затем раствором хлористого калия (операция регенерации катионита).

Производство нитрата калия указанным методом — процесс сравнительно энергоемкий, однако простой технологически и связан с применением недефицитного сырья.

Значительное внимание уделяется также разработке способов получения калийной селитры, основанных на взаимо-' действии хлористого калия с азотной кислотой или окислами азота. Схематично протекающие при этом процессы можно выразить реакциями:

3KCl+4HN03 = 3KN03 + Cl2+2H20 + NOCl,

2KC1 + 3N02+H20 = 2KN03 + 2HC1 + N02

HCl + 2N02 = HN03+N0C1.

Реакции осуществляют в растворах при 75—85°.

Существуют модификации этого метода. Предлагается, например, обрабатывать твердый хлористый калий парами азотной кислоты с получением плава нитрата калия:

KC1+2HN03 = KN03 + HN03 + HC1, HN03+3HC1 = N0C1 + C12+2H20.

В другом случае твердый хлористый калий обрабатывают жидкой или газообразной двуокисью азота

KCI+2N02 = KN03 + NOC1. Эта реакция ускоряется в присутствии паров воды и идет с большой скоростью при низкой температуре ( — 10°), причем с жидкой двуокисью  азота взаимодействие можно проводить в автоклаве, а с газообразной — в шаровых мельницах.

Получение нитрата калия этими способами экономически выгодно лишь тогда, когда используются отходящие газы, содержащие хлор в виде хлористого водорода, элементарного хлора и хлористого нитрозила. При этом особенно важно утилизировать хлористый нитрозил. Он может быть окислен до N02 и хлора кислородом воздуха или концентрированной азотной кислотой, а также кислородом воздуха в присутствии катализаторов (MnO, Fe203 и др.). Существуют и другие способы переработки хлористого нитрозила.

Чтобы предотвратить образование хлористого нитрозила, предложено проводить взаимодействие хлористого калия с азотной кислотой в присутствии пиролюзита. Процесс осуществляется по суммарной реакции:

2KCl+Mn02+4HN03 = 2KN03+Mn(N03)2 + Cl2 + 2H20.

Выделенный из раствора нитрат марганца при повышенной температуре обрабатывают водяным паром и кислородом воздуха с целью регенерации Мп02 и HN03:

Мп (N03) 2 + Н20 + 0,5О2 = Мп02+2HN03.

Все эти способы получения KN03 из хлористого калия и азотной кислоты (или окислов азота) не нашли пока промышленного применения из-за трудностей, связанных главным образом со значительной коррозией аппаратуры.

В промышленности наиболее распространен конверсионный способ получения нитрата калия. В России и Норвегии осуществлено также производство калийной селитры методом катионного обмена.

В качестве минерального удобрения нитрат калия применяется пока в ограниченных количествах, главным образом под хлоро-фобные культуры (табак, виноград, плодовые), а также в составе жидких и твердых смешанных удобрений.

- бинарные системы: NaCl—Н20, KCl—Н20, KN03—Н20, NaN03—Н20;

- тройные системы: NaCl—KCl—Н20, NaCl—NaN03—Н20, KCl—KN03—H20, NaN03—KN03—H20.

Хлоридные частные системы описаны в гл. 2. Здесь будут рассмотрены лишь нитратные и нитратнохлоридные системы.

Натриевая селитра обладает высокой растворимостью в воде при всех температурах существования растворов (рис. 82). При — 17,7° (криогидрат) ее растворимость составляет 38%, а при 150° достигает 73,7%. По мере приближения к температуре плавления NaN03 (309°) растворимость ее приближается к 100%.

Поведение KN03 в водных растворах напоминает поведение натриевой селитры, но есть и различия. Так, при низких температурах растворимость KN03 сравнительно невысока и криогидратная точка в системе KN03—Н20 отвечает содержанию 10% KN03 и температуре —2,9°. При увеличении температуры растворимость KN03 возрастает и даже быстрее, чем растворимость NaN03. При температуре около 85° мольное отношение соль — вода в бинарных насыщенных растворах NaN03 и KN03 становится одинаковым, а при более высоких температурах растворимость KN03 в воде выше, чем растворимость NaN03 (в единицах мольного отношения).

Система NaN03—KNО3—Н20 содержит те же фазы, что и бинарные системы нитрат — вода, и относится к числу простых. Уже говорилось, что в тройных водно-солевых системах с общим ионом обычно должно наблюдаться взаимное высаливание одной соли другой, и это подтверждалось на примере системы KCl—NaCl—Н20. Наличие всаливания в системах с K2SO4 (K2SO4—Li2SО4—Н20, K2S04—Na2S04—Н20, K2S04—MgS04—Н20) объяснялось комплексообразованием.

В рассматриваемой системе в интервале температур от 5° и почти до 100° наблюдается всаливание, т. е. присутствие одного нитрата увеличивает растворимость другого (по отношению к постоянному количеству растворителя). Так, в насыщенном растворе NaN03 растворимость KN03 выше, чем в чистой воде, на 7,5% при 5°, на 18,7,% — при 25°, на 6% — при 50° и лишь при 100° наблюдается высаливание 11,5% KN03 (все проценты относительные). С другой стороны, в насыщенных растворах KN03 растворимость NaN03 выше по сравнению с растворимостью в воде на 7,6; 9,7; 18 и 32,6% соответственно при 5, 25, 50 и 100°.

- Орто- и метафосфаты калия

Ортофосфаты калия — моно-, ди- и трикалийфосфат—можно получить при  нейтрализации ортофосфорной   кислоты гидроокисью или карбонатом калия. Эти соединения довольно хорошо растворимы в воде. Причем монокалий-фосфат растворяется в воде без разложения, а ди- и трикалий-фосфаты в водном растворе гидролизуются:

К2НР04+Н2О=КН2РО4+КОН, КзР04+Н20= К2Н Р04 +КОН .

При дегидратации моно- и дикалийфосфатов образуются различные конденсированные (или дегидратированные фосфаты): мета-, полифосфаты и более сложные их комбинации (ячеистые фосфаты).

Метафосфаты калия имеют общую формулу (КР03), где п может быть равным 3; 4 и 5. Существование мономера и димера теоретически невозможно, что согласуется с принципом постоянства координационного числа 4 у атомов фосфора и Принципом Пау-линга. По принципу Паулинга тетраэдры из атомов кислорода, образованные вокруг фосфора, никогда не смыкаются друг с другом более чем одной общей вершиной.

Согласно этим положениям, структурная формула, например, триметафосфата калия Кз(РзО3) должна иметь следующий вид:

Полифосфаты в принципе могут образовывать бесконечный ряд солей, анионы которых состоят из Р04-тетраэдров, соединенных друг с другом атомами кислорода в неразветвленные цепи. Количество звеньев цепей, или степень их конденсации, может принимать все значения п: от 1 до 106. Общий состав полифосфатов отвечает формуле Ме„+2РпОз„+1 или Me„H2P„03n+i. В соответствии с этим структурная формула, например триполифосфата калия К5(РзО10), должна иметь следующий вид:

Ячеистые фосфаты содержат значительное число «четвертичных атомов фосфора», которые связаны одинарной связью с другими атомами фосфора посредством трех атомов кислорода. К ним, например, относятся изополифосфаты, содержащие разветвленные цепные анионы; изометафосфаты, имеющие одно метафосфатное кольцо, связанное с боковыми полифосфатными цепями.

Конденсированные фосфаты относятся к обширному классу неорганических полимеров, причем сюда относятся не только линейные полимеры, но и соединения с плоско- и пространственно связанными атомами.

Наибольший интерес в качестве перспективных калийных удобрений представляют метафосфаты калия, которые могут быть получены дегидратацией монокалийфосфата.

Термографическими исследованиями было установлено, что дегидратация КН2РО4 протекает с образованием метафосфата калия при температуре выше 320° по схематическому уравнению

КН2Р04= (КР03)n+nН20.

В метафосфате калия, полученном термохимическим разложением монокалийфосфата, часть P2O5 находится в водорастворимой, а другая часть  в цитратнорастворимой форме.

На растворимость метафосфата калия, полученного дегидратацией, оказывают влияние степень дегидратации, наличие добавок и метод закалки. При медленном охлаждении полностью дегидратированного монокалийфосфата получается метафосфат калия, практически нерастворимый в воде. При частичной дегидратации монокалийфосфата, напротив, получается целиком водорастворимый продукт. Такого же эффекта можно добиться введением в дегидратируемый фосфат различных добавок. Особенно эффективными оказались добавки MgCl2, CaO, Fe203.

- Нитрофоска

Нитрофоска — комплексное сложное удобрение, содержащее все три главных питательных элемента, соотношение которых зависит от способа получения и может быть различным. Выпускают нитрофоски со следующим соотношением питательных элементов (N:P205:K2O) : 1:0,7:1;  1:1:1;  1:1,5:1;  1:2:1;  1:1,5:1,5.

Нитрофоска состоит из кристаллических агрегатов белого цвета, обладает низкой гигроскопичностью и незначительной слежи-ваемостью. Реакция удобрения нейтральная.

Производство нитрофоски основано на переработке растворов, полученных при азотнокислотной переработке фосфатов.

При взаимодействии природных фосфатов с азотной кислотой получается раствор (вытяжка), содержащий нитрат кальция и свободную фосфорную кислоту:

Ca5F (Р04)3 +1OHNO3 = ЗН3РО4 + 5Са (N03)2+HF.

Производство из этой вытяжки односторонних удобрений (азотных и фосфорных) требует больших эксплуатационных и капитальных затрат. Поэтому азотнокислотную вытяжку обычно перерабатывают в комплексные тройные удобрения.

Соотношение СаО: Р205 в вытяжке зависит от качества фосфатного сырья. Если используется апатитовый концентрат, получают вытяжку с соотношением СаО : P2O5, равным 1,32, а при использовании фосфорита Кара-Тау — с соотношением, равным 1,62. Для получения из этой вытяжки нитрофоски, в которой весь фосфор находился бы в цитратнорастворимой форме (в виде СаНР04), перед нейтрализацией аммиаком соотношение СаО : P205 в ней должно быть снижено до 0,78, а для получения нитрофоски с содержанием части фосфора в водорастворимой форме это соотношение должно быть снижено еще больше.

Чтобы снизить указанное соотношение, в вытяжку можно ввести фосфорную кислоту, связать избыточный кальций в виде труднорастворимых соединений (например, в виде CaS04 и СаС03) или вывести его из раствора путем вымораживания Са(NОз)2

Снизив в азотнокислотной вытяжке соотношение СаО : Р2О5 до 0,78, полученный раствор нейтрализуют аммиаком, вводят в нейтрализованную пульпу какую-либо соль калия (обычно КС1), гранулируют ее и сушат. Полученное при этом удобрение и называют нитрофоской.

Состав и качество получаемых нитрофосок зависят от методов выделения избыточного кальция из азотнокислотной вытяжки.

Производство нитрофоски по схеме с вымораживанием избыточного нитрата кальция осуществляется следующим образом.

Раствор, полученный при разложении фосфатов азотной кислотой, охлаждают в кристаллизаторах периодического действия до — 10°. Вымороженные из раствора кристаллы Са(NОз)2 • 4Н20 отделяют от маточного раствора на фильтрующих центрифугах. Осадок подвергают дальнейшей переработке с целью получения кальциевой селитры, а маточный раствор нейтрализуют газообразным аммиаком.

Суммарно процесс нейтрализации можно описать уравнением

2Н3Р04 +1,5Са (N03)2+0,5HNO3+4,25NH3 = 3,5NH4N03 + +1,5СаНР04+0,25NH4H2PO4 + 0,25 (NH4) 2HP04.

Полученную пульпу в смесительном шнеке смешивают с хлористым калием, предварительно измельченным до частиц не более 1 мм, откуда она поступает на грануляцию в шнек-гранулятор (рис. 1). Шнек-гранулятор представляет собой металлическое корыто, закрытое сверху крышкой. Внутри корыта со скоростью 30 об/мин вращается вал с лопастями. В шнек-гранулятор добавляют мелкую фракцию нитрофоски (ретур), полученную после рассева готового продукта. Количество добавляемого ретура определяется из расчета снижения влажности гранулируемой пульпы с 14% до 4%, что составляет 10—12 частей ретура на 1 часть готового продукта. Добавленный в пульпу хлористый калий вступает в реакцию обменного разложения:

КC1 + NH4N03 = KNO3 + NH4C1.

Образующиеся KNO3 и NH4C1 также являются компонентами получаемой нитрофоски. Из шнек-гранулятора нитрофоска поступает в барабанную сушилку, где высушивается до содержания влаги 1%. В качестве сушильного агента применяют топочные газы с температурой на входе 250—300°. При более высокой температуре содержащаяся в нитрофоске аммиачная селитра может разлагаться.

Высушенную нитрофоску рассеивают на три фракции. Фракция с размером частиц 1—4 мм представляет готовый продукт. Чтобы уменьшить слеживаемость, его охлаждают воздухом до 30—35° и после упаковки в битумированные мешки отправляют на склад.

Вход пульпы        Отсос газа

Выход продукта

Рис. 1  Шнек-гранулятор:

/ — корпус; 2—крышка; 3 — вал с лопастями; 4 — редуктор; 5 — электродвигатель.

Мелкую фракцию (менее 1 мм) возвращают в качестве ретура в шнек-гранулятор, а крупную направляют в дробилку.

По описанной схеме можно получать нитрофоски с соотношением N : Р2О5: К2О, равным 1:1:1 и 1 : 1,5 : 1,5. При переработке 1 т апатитового концентрата по этой схеме получают 2,5 т нитрофоски, содержащей 48% (N + Р205 + К20) и 0,94 т Ca(N03)2 • 2Н20.

При сульфатном способе производства нитрофоски избыточный кальций осаждают из раствора в виде CaS04. Для осаждения кальция можно использовать серную кислоту, сульфаты калия, натрия или аммония. Если с этой целью применять серную кислоту, то технологическая схема производства нитрофоски заключается в следующем. Природный фосфат разлагают азотной кислотой, а затем в пульпу добавляют серную кислоту и подвергают аммонизации. Эти операции осуществляют в нескольких последовательно соединенных реакторах.- Из последнего реактора пульпа выходит в виде сметанообразной массы. Ее смешивают с хлористым калием и ретуром и перерабатывают в нитрофоску так же, как было описано выше.

При фосфорнокислотном способе производства нитрофоски в вытяжку, полученную после разложения природных фосфатов азотной кислотой, добавляют фосфорную кислоту — термическую или экстракционную. Изменяя количество вводимой фосфорной кислоты, можно устанавливать любое соотношение СаО: Р2О5 в растворе. Затем этот раствор нейтрализуют аммиаком и пульпу перерабатывают в нитрофоску рассмотренными выше способами.

Фосфорнокислотным способом можно получить нитрофоску с любым соотношением питательных веществ, причем часть Р2О5 в этом удобрении находится в водорастворимой форме.

Помимо нитрофоски, весьма перспективным комплексным сложным удобрением является нитроаммофоска. Это удобрение получают нейтрализацией аммиаком смеси азотной ифосфорной кислот с последующей грануляцией пульпы после добавки к ней солей калия. Изменяя соотношение азотной и фосфорной кислот в нейтрализуемой смеси, можно получать нитроаммофоски с любым заданным соотношением питательных веществ.

Нитроаммофоски изготовляют также введением в 90%-ный плав аммиачной селитры хлористого калия и фосфатов аммония с последующей грануляци-ейрасплава.

Нитроаммофоски — водорастворимые, безбалластные удобрения; содержание питательных веществ в них превышает 55%.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные способы производства поташа.

2. В чем особенность комплексной переработки нефелинового концентрата?

3.В чем сущность конверсионного метода получения калия?

4. В чем особенность метода катионного обмена?

5. Опишите основные фосфаты калия, методы их получения и область применения.

Список рекомендованной литературы:

- Деркачев Н. Д. Поташное производство. М., 1932.

- Вайнман Н. М., Арсеньева Л. 3. Производство нитрофоски. М., 1954.

- Позин М. Е. Технология минеральных удобрений. М., 1965.

- Пестов Н. Е. Физико-химические свойства зернистых и порошкообразных химических продуктов. М., 1947.

Контрольные вопросы:

1. В чем агротехническая значимость калийных удобрений?

2. Химическая и минералогическая особенность сырьевой базы калийной промышленности и их арактеристики?

3. Приведите ассортимент калийных удобрений.

4. Как определяется пригодность исходного материала в производственной линии?

5. В чем особенность галлургического метода производства хлористого калия из сильвинита?

6. Как влияет давление водяного пара на водно-сырьевой состав раствора?

7. Объясните особенности построения фазовой диаграммы.

8. Объясните ход процесса растворения.

9. Особенности и различия изотермической и неизотермической упарки раствора.

10. Объясните точки процесса крисстализации KCl от маточного щелока.

11. Сопоставьте 2 варианта выщелачивания сильвинита и их отличия.

12.Покажите расчет адиабатической кристализации с применением фазовых диаграмм.

13. Особенности 1,2,3 ступени ВКУ.

14. Объясните технологические особенности получения хлористого калия из сильвинита.

15. Опишите принцип работы основных аппаратов выделения взвешанных частиц.

16. В чем различия работы сгустителя и фильтрационной установки?

17. Объясните изотерму переработки карналитовых руд и их основные стептанические точки.

18. Покажите различия показателей водного разложения при низких и высоких температурах.

19. Объясните расположение фазовых объемов на изотермической диаграмме.

20. В чем различие технологических схем первой группы от других?

21. Объясните необходимость извлечения брома из щелоков

22. Объясните особенности технологической схемы извлечения брома.

23.Объясните способы очистки брома от хлорсодержащих отходов.

24. Объясните технологические особенности и химизм щелока примесей хлоридов кальция.

25. Объясните политермическую диаграмму.

26. Особенности получения хлористоводородной кислоты из отходящих газов производства калийного удобрения.

27. Дайте технологическое сравнение способа абсорбции хлористого водорода.

28. Объясните технологические параметры окисления хлористого водорода кислородом.

29. Объясните катализаторы применяемые при окислении хлористого водорода.

30. Объясните область применения хлорирования металлов и их соединений.

31. Расчет производительности растворителя.

32.Аппаратура для фильтрации и осветления.

33.Аппаратура для сушки хлористого калия.

34. Аппаратура для охлаждения раствора и кристаллизации хлористого калия.

35. В чем особенность флотационного метода от галлургического?

36. Назовите основные флотореагенты и принцип их работы.

37. В чем суть предварительной флотации?

38. В чем особенность физико-химической флотации растворимых солей?

39.Назовите основные собиратели и их физико-химическую суть.

40. Различия катионно-активных и анионно-активных собирателей.

41. Особенности адсорбции аминов на NaCl и КCl.

42. Объясните суть извлечения хлористого калия в зависимости от Phпульпы.

43. Объясните дисперирующие действия ионов щелочей или металлов.

44. Объясните различия действий депрессоров и флокулянтов.

45. Назовите основные флокулянты и принципы их работ

46. Назовите основные этапы получения хлористого калия методом флотации.

47. В чем особенность флотации крупнозернистых руд?

48. Объясните принцип работы основного оборудования при флотации.

49. Назовите технологические параметры работы флотационной машины.

50. Опишите химический состав в соответствии к ГОСТу поваренной соли получаемой из отходов хлорида калия из сильвинита.

51. Очистка NaCl от примесей в целях получения пищевой соли.

52. Применение твердого отвала NaCl в производстве соды.

53. Назовите способы захоронения калийных отходов.

54. Назовите методы переработки сульфатсодержащей руды

55. В чем сущность гидротермического метода переработки полиминеральных руд?

56. В чем сущность конверионного метода переработки полиминеральных руд?

57. Физико-химические особенности производства сульфата калия галлургическим методом.

58. Назовите основные способы производства поташа.

59. В чем особенность комплексной переработки нефелинового концентрата?

60.В чем сущность конверсионного метода получения калия?

61. В чем особенность метода катионного обмена?

62. Опишите основные фосфаты калия, методы их получения и область применения.

Заключение

Составленный конспект лекции по дисциплине «Производство калийных удобрений из техногенных отходов» соответствует типовой программе дисциплины и достаточно полно охватывает основные ее разделы. Сведения, содержащиеся в данном конспекте, позволяют обучающимся, по программам послевузовской PhD-докторской подготовки, получить необходимые знания о специфике получения калийных удобрений из техногенных отходов.

Материалы, приведенные в конспекте лекции, отражают современный уровень достижений химико-технологических решений по получения калийных удобрений из техногенных отходов.

Знания, приобретенные PhD-докторантами в результате изучений данной дисциплины способствует пополнению их уровня теоретической подготовки в области химической технологии неорганических веществ. Это позволит повысить уровень квалификационной подготовки специалистов данного направления, и могут быть полезно использованы ими при проведении тематических научно-теоретических исследований, а также при разработке технико-технологических решений, новых технологий производства калийных удобрений.

Основная литература:

1. Акопов М. Г., К л а с с е н В. И., П л а к с н и И. Н. Обогащение угольной мелочи в гндроциклонах. М., 1956.

2. Александрович X. М., Павлюченко М. М. Калийные соли Белоруссии, их переработка и использование. Минск, 1966.

3. Позин М. Е. Технология минеральных солей. М., 1961.

4. Аносов В. Я., Погодин С. А. Основные начала физико-химического анализа, М., 1947. Беляе в А. И. Металлургия легких металлов. М., 1954.

5. Калийные соли и методы их переработки. Под ред. М. М. Павлюченко. Минск, 1963.

5. Чириков Ф.  В. Агрохимия калия и фосфора. М., 1956.

6. Здановскнй А. Б., Ляховская Е. И., Шлеймович Э. Э. Справочник по растворимости солевых систем. Т. 1—4. М., 1953—1964.

7. Вопросы механического обогащения калийных солей. Под ред. А. А. Желнина. М., 1966.

8. Викторов М. М. Графические расчеты в технологии минеральных веществ. М., 1954.

9. Андреичев А. Н., Нудельман А. Б. Добыча н переработка калийных солей. М., 1960.

10. Калийные соли и методы их переработки. Под ред. М. М. Павлюченко. Минск, 1963.

- Производство и применение минеральных удобрений. Перевод с англ. под ред. А. В. Петербургского. М., 1965.

- Лукьянов П. М. История химических промыслов и химических производств России. Т. I., М., 1948.

- Глембоцкий В. А., Классен В. И., Плакс и н И. Н. Флотация. М., 1961.

- Беляе в А. И. Металлургия легких металлов. М., 1954.

- Ксензенко В. И., Стасиневич Д. С. Технология брома и иода. М., 1960.

- ШахпароновМ. И. Введение в молекулярную теорию растворов. М., 1956.

- Вольфкович С. И., Логинова А. И. Успехи химии, XVIII, 453 (1949).

- Лукьянов П. М. История химических промыслов и химических производств России. Т. I., М., 1948.

- Справочник по минеральным удобрениям. Под ред. М. В. Каталымова, Л. И. Королева, А. В. Соколова и др. М., 1960.

- Эйдензои М. А. Металлургия магния и других легких металлов. М., 1964.

- Позин М. Е. Технология минеральных солей. М., 1961.

Марголин И. 3. Обогащение углей, неметаллических полезных ископаемых в тяжелых суспензиях. М., 1962.

Дополнительная литература:

- Годен А. М. Флотация. М., 1959.

- Вопросы производства калийных удобрений. Под ред. В. В. Вязовова и О. Д.

- Справочник по обогащению полезных ископаемых. Т. 3. М„ 1952.

- Труды совещания по использованию и обогащению калийных солей Белоруссии. Под ред. М. М. Павлючеико. Минск, 1961.

- Классен В. И., Мокроусов В. А. Введение в теорию флотации. М., 1953.

- Вопросы механического обогащения калийных солей. Под ред. А. А. Желнина. М., 1966.

- Викторов М. М. Графические расчеты в технологии минеральных веществ. М., 1954.

- Здановскнй А. Б., Ляховская Е. И., Шлеймович Э. Э. Справочник по растворимости солевых систем. Т. 1—4. М., 1953—1964.

- Классен В. И., Мокроусов В. А. Введение в теорию флотации. М., 1953.

- Ребиндер П. А. Физико-химия флотационных процессов. М., 1933.

- Эйгелес М. А.  Основы флотации иесульфидиых минералов. М., 1964.

- Петров С. С. Обогащение сильвинитовой руды Соликамского месторождения. М., 1938.

- Пестов Н. Е. Физико-химические свойства зернистых и порошкообразных химических продуктов. М., 1947.

- Марголин И. 3. Обогащение углей, неметаллических полезных ископаемых в тяжелых суспензиях. М., 1962.

- Деркачев Н. Д. Поташное производство. М., 1932.

- Вайнман Н. М., Арсеньева Л. 3. Производство нитрофоски. М., 1954.

- Пестов Н. Е. Физико-химические свойства зернистых и порошкообразных химических продуктов. М., 1947.

Для заметок:

Шаяхмет Молдабекович Молдабеков

Курманбек Тажмаханбетович Жантасов

Бахриддин Баходурович Туракулов

Бекжан Темирханулы Омаров

Алмаз Бахитович Калдыбаев

Гани Ескермесович Калымбетов

ПРОИЗВОДСТВО КАЛИЙНЫХ

УДОБРЕНИЙ ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ

ОТХОДОВ

СБОРНИК ЛЕКЦИЙ

Редактор Оралбай Е.Н.

Подписана в печать, «__» _______2015 г.

Формат бумаги. 1\16. Печать офсетная

Бумага типографическая. Объем 9,8 п.л.

Тираж 500 экз. Заказ №________

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета

им. М.Ауэзова, 2015г.

Издательский центр ЮКГУ им. М. Ауэзова, г.Шымкент, пр. Тауке хана, 5