Ф.7.03-18

Махамбетов Қ.А.

Нурпейсова А.М.

Электротермиялық  өндірістің технологиясында шикізатты

кешенді қолдану

Дәрістер жинағы

Шымкент, 2015

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

М.әуезов  атындағы  оңтүстік  қазақстан  мемлекеттік  университеті

Қ.А. Махамбетов

А.М. Нурпеисова

Электротермиялық өндірістің технологиясында шикізатты

кешенді қолдану

Дәрістер жинағы

5В070900 – «Металлургия»  мамандығының студенттеріне арналған

Шымкент, 2015

УДК 553.041(075.8)

ББК   30.3 я 7

Махамбетов Қ.А., Нурпеисова А.М. «Электротермиялық өндірістің технологиясында шикізатты кешенді қолдану»  Дәрістер жинағы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2015.- 72 бет.

ISBN №_______________

Дәрістер жинағында кендер және оларды кешенді өңдеу түрлері, шихта және оларды даярлау әдістері. Полиметалды концентраттарды алу процестері және кешенді өңдеу процестермен танысу, олардың тиімді тәсілдерін және сол металдарды алудағы пайдалынатын негізгі технологиялық жабдықтың маңызды түрлерінің есебін және теориялық, практикалық дағдыны игереді.

Дәрістер жинағы  5В070900 «Металлургия»  мамандығында оқитын студенттерге, инженер-техник мамандарына және металлургия саласында мамандық алушыларға арналған.

Рецензенттер:

Зобнин Н.Н. – т.ғ.к.,  « Металлургия» кафедрасының аға оқытушысы

Кульманов Т.Қ. – инженер-металлург,  АО ЮПМ директоры.

Дәрістер жинағы М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нің оқу-әдістемелік кеңесімен баспаға  ұсынылған №______ хаттама №___ «____» _____ 2015ж.

ISBN №_____

©М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2015

МАЗМҰНЫ

| Дәріс 1. Кіріспе. Шикізатты кешенді қолданудың маңызы | 5 |
| --- | --- |
| Дәріс 2. Түсті және сирек металдардың кендеріне сипаттама. Кендерді байыту процесіне дайындау | 7 |
| Дəріс 3. Нақты кен байыту әдістер. Гравитация, магнитті және флотоциялық әдістер | 11 |
| Дəріс 4-5. Полиметалды концентратты өңдеу. Шахталық, электротермиялық әдістердің сипаттамасы | 17 |
| Дəріс 6-7. Айналмалы токта жұмыс істейтін электротермия пеш қондырғысы және оны есептеу | 22 |
| Дəріс 8-9. Қара металды қоспалардан тазарту әдістері. Доре металын және металды висмутты алу процесі | 28 |
| Дəріс 10-11. Металлургиялық шлактан мырышты алу процестері. Шлак айдау, вельцлеу және электротермиялық қондырғылар. Олардың технологиялық сипаттамалары | 38 |
| Дәріс 12-13. Қорғасын құрамды штейн, шликер және шпейзалар. Олардың химиялық құрамы және өңдеу әдістері | 40 |
| Дәріс 14-15. Технологиялық шаңмен газдарды тазарту құрылғылары. Олардың құрамындағы пайдалы қоспаларды бөліп алу жолдары және әдістері | 48 |
| Қолданылған әдебиеттер | 63 |

1 дәріс. Кіріспе. Шикізатты кешенді қолданудың маңызы

Дәрістің баяндалу жоспары:

- Минералды шикізатты кешенді қолданудың мағынасы

- Түсті металлургиядағы шикізатты базаның деңгейі

- Шикізатты кешенді қолдану жолдарын ұлғайту

- Минералды шикізатты кешенді қолданудың тиімділігін бағалау

- Минералды шикізатты кешенді қолданудың мағынасы

Әлемдік статистикалық мәліметтерге қарағанда минералды шикізатты тұтыну әрқашан өсіп келеді. Сондықтан да шикізат базасы толтырылу мүмкіншілігін анықтау және жаңа шикізат табушыларымен танысу, сондай-ақ пайдалы қазбаларды қосып, кондиция жолдарын төмендету. Осы бағыттардың барлығы тек қазіргі ғылым мен техникада дамуы мүмкін. Егер де ХХ ғасырда, мысалы, 5-6%  мыс құрамды кендер өнімдер ретінде саналды, алайда қазіргі уақытта байыту фабрикасында 0,5% металдан тұратын  кенді қайта өңдейді. Бұл күй қорғасын-мырышты кенді алуда құрылды. Байыту технологиясының негізін және кендегі металдың құрамының төмендеуі және өнінің өз құнының өсуі өндірістің рентабельділігін төмендетеді.

Сондықтан минералды шикізатты кешенді қолдану маңызды сұрақ боп тұр. Ғылыми-техникалық прогреске жету негізінде қазіргі өндіріс өткен уақытпен салыстырғанда минералды шикізат ресурсын толығымен пайдаланады. Алайда, мател алу дәрежесі, негізгі металмен сәйкес жақсы компоненттерді қалдырады. ҚР басшысы мемлекеттік техникалық саясатта шикізатты кешенді пайдалану мәселесін  бекер көтермеді.

- Түсті металлургиядағы шикізатты базаның деңгейі

Түсті металлургияның металлургиялық өндірісінде үлкен әртүрлі шикізатты және технологиялық процестерде дайын өнімді және Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесіндегі 85 элементтен тұратын жартылай өнімді алу үшін қолданылады. Көптеген металлургиялық өндіріс түрлерінде шикізат бағасы өндірістегі негізгі бөлімнің шығынынан тұрады. Осының барлығы экономикалық мақсатта түсті, сирек асыл металдар өндірісінде толық және кешенді шикізатты қолдануды анықтайды.

Соңғы 10-20 жылда түсті металлургияда шикізатты кешенді қолданылуын жоғарылататын  ірі техникалық іс-шаралар іске асуда. Сондай-ақ, мысалы, қорғасын-мырышты және мыс өндірісіндегі қышқылдарда шыққан газдың мөлшері төмендейді, металдың жоғалуы қысқарады, алынуы өседі. Осымен агрегат өнімділігі өскенде, отын шығыны төмендейді. Қазіргі жүйені нығайтуда шаңұстау және газ тазалау қорғасын, мырыш, кадмий, селен және басқа компоненттердің қайтымсыз жоғалуын тез қысқартуға мүмкіншілік береді және пирометаллургиядағы еңбек жағдайын жақсартады.

Түсті металлургияның өнімдерін өндірістің көп саласында қолданады. Әсіресе электроника, радиотехника, нанотезнологияның болашақта дамуы үшін сирек металдар жер жүзінде шашыраңқы түрінде кездеседі. Өз-өзінен өндіріледі, ауыр түсті металдардан тек ілесіп алынуы мүмкін. Түсті металдар өндірісінде  (мыс, никель, қорғасын, мырыш) ілесіп бағалы компоненттер алуда негізгі металдың сапасын көтеруде ғана емес, сондай-ақ маңызды экономикалық тиімділікті шешу үшін қолданылады. Мысалы, Шымкент қорғасын зауытында 50%  алынған пайда сәйкес қорғасын металының үлесінен тұрады.

Үлкен экономикалық тиімділік соңғы қорытындыда шикізатты кешенді қолдануға әсер ететін шлактарды, күлдерді, шламдарды, жартылай өнімдерді және металлургия өндірісінің қалдықтарын қайта өңдеуді ұйымдастырады. Есептеулер шикізатты кешенді қолдануды көтеруді қамтамасыз ететін жаңа техниканың және шаңұстау мен газ тазалау жүйесі құрылыстың жаңа кәсіпорнына қарағанда екі есе тез көрсетеді.

Қазіргі уақытта негізгі металды алу дәрежесі бойынша және металлургиялық кәсіпорында шикізатты кешенді қолдану ең жақсы шет елдік кәсіпорындар қатарынан табылады. Металлургиялық қайта жасаумен қатар қорлар иемденеді, минералды шикізатты рационалды қолдануды жүзеге асырады  және экономикалық өндірістің қалпын жақсартады.

Ауқымда әлеуметтік мағына қоршаған ортаны, ауа және су бассейндерін қорғау мәселелері үшін шикізатты кешенді қолдану маңызды шешім қабылдай алады. Металлургиялық кәсіпорындар ауаға және сулы бассейндерге зиянды заттардың тасталуынан және өндірістік қалдықтармен  ластанады, ал металлургиялық газдардың бағалы компоненттерін пайдаға асыру арқылы зиянды заттардан тазалап және қоршаған ортаны қорғай аламыз. Тек қана су тазалағыш қондырғылармен металлургиялық өндірістің сумен жабдықталған бөлігін өңдеп, бағалы компоненттер аламыз.

- Шикізатты кешенді қолдану жолдарын ұлғайту

Шикізатты кешенді қолдану ҚР жаңа технологиясымен және Министрлік өнеркәсіптердің бекіткен методикалық нұсқауларымен сәйкесінше жүргізіледі. Бұл бекітпелердің негізі келесідей болады. Шикізатты кешенді қолданудың қалпын сапалы бағалау дәрежесі шикізат ресурстарын қолданумен негізделеді.  Шикізатты кешенді қолданудың деңгейі жүйенің кқрсетілуімен ғана қарастырылуы мүмкін, шикізатты кешенді қолдану қорытындысы әрбір нақты бір істе және сол шикізаттың жіктелуімен ерекшелінеді. Бұл көрсеткіштер жетілдірілген немесе рационалды минералды шикізаттың болжалды қорытындысымен, алынған лементтің санына, алу дәрежесіне тәуелді.

- Минералды шикізатты кешенді қолданудың тиімділігін бағалау

Шикізатты кешенді қолдану дәрежесі шикізаттың ерекшелігіне, қабылданған қондырғылар мен технологияларға, минералды шикізатты қайта өңдегендегі халықаралық шаруашылық өнімдерге тәуелді. Бұл өзгеріс шикізатты кешенді қолдануды және түсті металлургия бойынша толығымен техникалық, экономикалық көрсеткіштерді анықтайды.

Дайындықта және кендерді байытуда үлкен шығынға ұшырайды. Металлургиялық өндірісте металдарды алу көрсеткіші негізінде байыту фабрикадағы концентрат сапасын анықтайды. Сондықтан кенді байыту техникасы мен технологиясы түсті металлургияның техникалық дәрежесін көтереді.

Біздің көз қарасымызбен шикізатты кешенді қолдану пәнін оқу үлгісі түсті металлургияның кәсіпорындарында жұмыс тәжірибесі ретінде болады. Шымкент қорғасын зауытында ауқымды түрде қорғасын өндірісінің технологиялық схемалары және полиметалдық концентраттың сәйкесінше элементтері көрсетілген. Бұл зауытта шикізатты кешенді қолдану

2000 жылдары 97% жетті, практикалық кәсіпорындар Қазақстанның ғана емес, шет елдердің жартылай өнім және қалдықтарды қайта өңдеу кәсіпорындарына ауысты.

Бақылау сұрақтары:

1.Минералды шикізатты кешенді қолдануға көп қажеттілік не үшін қажет?

2.Шикізатты кешенді қолдануға қандай факторлар әсер етеді?

3.Шикізатты кешенді қолдану қалай бағаланылады

4.Қандай кәсіпорындар минералды шикізатты кешенді қолдануға мысал ретінде қолданылды?

Ұсынылған әдебиеттер:

1. Арашкевич В. М. Обогащение руд цветных металлов. М, Недра, 1964, 472.

2. Юденич Г. И. Обогащение руд черных металлов. М, Металлургиздат, 1947,490.

3. Лоскутов Ф. М. Цейдлер А. А. Металлургия тяжелых цветных металлов. М, Металлургия 1955, 495..

2 дәріс. Түсті және сирек металдардың кендеріне сипаттама. Кендерді байыту процесіне дайындау

Дәрістің баяндалу жоспары:

1) Қазіргі күнде металлургиялық өндірісте тікелей өңдеуге кеннің қандай кондициясы қажет

2) Пайдалы қазбалардың кендерін байыту мақсаты мен міндеттері

3) Пайдалы қазбаларды байыту әдістері мен қабылдаулары

4) Байытудың көрсеткіштері мен өнімдері

5)Байытудың жобалау схемасы және түсті металдардың кендерін байытуда қолданылатын технологиялық сұлбаның мысалы

1) Қазіргі күнде металлургиялық өндірісте тікелей өңдеуге кеннің қандай кондициясы қажет

Қазіргі уақытта барлық табылған жер асты кендердің үлкен бөлігі шикізат ретінде көрсетіледі, қайта өңделмеген және жобалы өңдеуді қажет етеді. Бұл қажеттілік негізінде металлургтардың пайымдауынша кендер негізгі металл құрамымен қабылданбайды.

Қазіргі уақытта металлургия кендегі металдың құрамын келесідей қажеттіліктермен көрсетеді:

а) мысты кенде аз дегенде 3 – 5 % мыс;

б) қорғасынды кенде 20-30% қорғасын;

в) мырышты кенде 30% мырыш;

г) қалайылы кенде 45-50% қалайы.

Табиғатта мұндай жоғары құрамды металдар кездеспейді. Мысалы, көптеген кендер мыстан 1%, мырыштан 12%, ал қорғасын 10% дейін болады. Сондықтан кендер зиянды қоспалардан тазарту мақсатында процесс байытуда жобамен созылады. Екінші жағынан полиметалды кенде негізгі металдан басқа бағалы металдарда болуы және  пайдалы қоспалар кездесуі мүмкін. Мұндай кен материалдарын кешенді деп атайды.

2) Пайдалы қазбалардың кендерін байыту мақсаты мен міндеттері

Механикалық операциялардың жиынтығы, пайдалы қазбалардан кейін жерден табылған қазбаларды, негізгі металдың сапасын арыттыру мақсатында және бағалы компоненттер алу үшін, сондай-ақ зиянды қоспаларды жою үшін металлургиялық зауытқа жіберіледі, оны байыту деп атайды. Кешенді механикалық операцияны байытуға келесілер жатады:

1.Ірілігіне қарай бөлу (түйіршіктеу немесе классификациялау);

2.Кесек күйіндегі материалдардың ұзындығын, формасын және қасиетін   анықтау (ұсақтау, брикеттеу және агломерациялау);

3.Пайдалы минералдардың құрамын арттыру үшін, зиянды қоспаларды жою үшін және бір минералды екіншісінен бөлу үшін әртүрлі минералдарды бөлеміз;

4.Ылғалды жою.

3) Пайдалы қазбаларды байыту әдістері мен қабылдаулары

Пайдалы қазбаларды механикалық өңдеудің маңызды тапсырмасы бағалы бөлімнің құрамын арттыру және бейтаныс қоспалардың құрамын азайту. Бұл тапсырма байыту әдісімен орындалады.

Қолданылып отырған әртүрлі қасиетті минералдарға байытудың әртүрлі қасиетін қолданады:

а) механикалық байыту – ірілігі, қаттылығы және т,б;

б) гравитациялық байыту – тығыздығы;

в) ауыр ортада байыту – тығыздығы;

г) флотация –  минералдың жоғарғы бөлігінің физика-химиялық қасиеті;

д) магнитті байыту – магнитті қасиеті.

Концентрат – бай құрамды негізгі металдан бастапқы материалды өңдегендегі өнім.

Қалдық – кедей құрамды негізгі металдан бастапқы материалды өңдегендегі өнім. Қалдық уақыт өте келе кен бола алады деп түсіну керек.

Аралық өнім –  қалдыққа қарағанда бай, бірақ концентратқа қарағанда кедей  құрамды негізгі металдан бастапқы материалды өңдегендегі өнім.

4) Байытудың көрсеткіштері мен өнімдері

Байыту процесінің тиімділігі алумен сипатталады. Алу процесін  концентраттағы металдың санын бастапқы материалдағы санына қатынасымен анықтайды.

ε = ;

мұнда, ε – алу, в %;

Q – кен салмағы, т.;

γ – концентрат салмағы, т.;

α – кендегі металдың құрамы, в %;

β – концентраттағы металдың құрамы, %

Байыту немесе концентрлеу дәрежесі:

К0 = ;

Кенді ұсақтау және ұнтақтау процесі. Ұсақтау және ұнтақтау процесі кесек немесе кен бөлшегінің өлшемін байыту процесімен минералдарды бір-бірінен бөлінетіндей кішірейту. Ірілерін 1000 мм-ден бастап 100мм-ге дейін, орташаларын 300 мм-ден 20 мм-ге дейін, майдаларын 30 мм-ден 3 мм-ге дейін, сондай-ақ 5 мм-ден 0,020 мм-ге дейін ұсақтайды. Бұл процестер келесідей тәсілмен орындалады: жаншу, жару, соғу және үгітумен. Ұсақтау үшін ұсату машиналары қолданылады: ірілері үшін конусты және екі жақты, орташалары үшін стандартты конусты және қысқа конусты, майдалары үшін валкалы ұсақтаушы машиналар, ал майда ұнтақтау үшін шарлы ұнтақтағыштар мен жүргізгіштерқолданылады.

Классификациялау. Классификациялау процесі кен байытудың негізгі процесі болып табылады, кен кесектерінің қоспалары әртүрлі сорттарға бөлінеді және дайын өнім ретінде қайта өңдеуге немесе ұзақ байытуға жіберіледі. Егер классификациялау торда немесе судың қатысуымен елегіште жүргізілсе, онда ондай процесті елеу деп атайды, ал қондырғыларды елеу мақсатында қолданамыз. Елеуіштерді келесідей негізгі түрлерге бөледі:

1.желтартқаш;

2.жалпақтербелісті;

3.дірілдеуіш;

4.барабанды.

Кен байыту процесінің негізгі тапсырмасы бағалы минералдардың құрамын арттыру мақсатында бос тау жыныстарды минерал құрамынан жою, мысалы галенитті сфалериттен, мыс сульфидін пириттен және т.б. Бұл тапсырма байытудың әртүрі әдісі минералдың физикалық және физико-химиялық қасиеттерінің айырмашылығына негізделген. Бұдан түсті металдардың кендері үшін көп түрлі әдістері қолданылады: байытудың гравитациялық әдісі мен флотация.

Түсті металдардың көбісі майда дақты сульфидтелген сульфидті кен  және күрделі бір-біріне жабысқан минерал күйінде болады. Олардың ішінде көбісі полиметалды кен ретінде және бір уақытта көптеген металдардың  сульфидтері күйінде болады, мысалы, галенит, сфалерит және пирит немесе халькопирит, сфалерит және пирит және т.б.

5)Байытудың жобалау схемасы және түсті металдардың кендерін байытуда қолданылатын технологиялық сұлбаның мысалы

Металл алу мақсатында кенді өңдеу жобасының схемасы:

Бастапқы кен

Ірілі ұсақтау

Орташа ұсақтау

Ұнтақтау

Байыту

Аралық өнім

Қоюландыру

Фильтрлеу        Су

Кептіру   Су

Су    Концентрат

Сурет 1. Кендерді байытудың жобалау сұлбасының мысалы.

Бақылау сұрақтар:

1. Түсті және сирек металдар кеніштерінің бүгінгі күнгі жағдайы?

2. Кендердің сапасын арттыру аясында жасалатын механикалық өңдеу турлері қалай аталады?

3. Пайдалы қазбаларды байыту үрдесінің сипаттамалары?

4. Кендерді алдын-ала байыту үрдесінің қондырғылары мен құрылғылары?

5. Пайдалы қазбаларды байыту үрдесінің негізгі мақсатын анықтаңыз?

Ұсынылған әдебиеттер:

1. Арашкевич В. М. Обогащение руд цветных металлов. М, Недра, 1964, 472.

2. Юденич Г. И. Обогащение руд черных металлов. М, Металлургиздат, 1947,490.

3. Лоскутов Ф. М. Цейдлер А. А. Металлургия тяжелых цветных металлов. М, Металлургия 1955, 495..

3 дәріс. Нақты кен байыту әдістерінің түрлері. Гравитация, магнитті және флотациялық әдістер

Дәрістің баяндалу жоспары:

1) Гравитациялық кен байыту әдістерінің анықтамасы.

2) Гравитациялық байыту процесінің қондырғыларының сипаттамасы.

3) Флотациялық кен байыту әдісінің анықтамасы.

4) Флотациялық байыту процесінің қондырғылары мен реагенттері.

1) Гравитациялық кен байыту әдістерінің анықтамасы.

Гравитациялық кен байыту әдісі. Бұл әдісте минералдардың  тығыздығына қарай, оларды бөлу процесі екіге жіктеледі:

1. гравитациялық ылғалды байыту( егер байыту орта  ретінде су қолданылса);

2. гравитациялық ауыр суспензиялар арқылы минералдарды бөлу процесі.

Ал, ылғалды байытудың өзі үшке жіктеледі:

а. жай бөлектеу;

б. желобтарда(шлюздарда) бөлектеу;

в. концентрациялық үстелдерде бөлектеу.

Pb – Zn – Py

Топтастырылуы

Негізгі қалқыту әдістері

Pb – Zn – Py   кендері

Топтастырылуы

Негізгі қалқыту әдістері

І-ІІІ тазарту    І-ІІ бақылаушы

Қорғасын            Ығыстыру

Zn – Py   кендері

І-ІІІ тазарту         І-ІІ бақылаушы

Араластыру         Үйінділер

Zn негізгі қалқыту процесі

І-ІІІ тазарту    І-ІІ бақылаушы

Мырыш        Пирит

Сурет 2. Қорғасынды –  мырышты кендерді қалқыту.

Жай бөлектеу әдісі әдетте кеннің ірі мөлшерлерін – 0,3 мм байыту үшін пайданланады, ал кеннің 0,3 мм кем дәндерін байыту үстелдерде жүргізеді.

Жақсы нәтиже алу үшін байыту бөлектеу, науаларда және үстелдерде қажет құрайтын кенді минералдары-бірінен бір-бірінен тығыздығы бойынша, бұл айырмашылық  бірден кем болмауы тиіс. Минералдардың дәндерінің тығыздығының көп айырмашылығы, соғұрлым тиімдірек болады. Бөлектеу байыту әдісі, ол кезде қоспасын бөлу минералдық түйіршіктердің тығыздығы бойынша жүреді салдарынан айырмасына жылдамдықпен құлап олардың әрекеті кезінде су ағынының күшімен бөлектеу болып табылады. Бұл гидродинамикалық процесс, оның негізінде жатқан су қозғалысы, қабаты кендер дәндерін, әрі жекелеген минералды астық жұмыс істейді, салмағы ауыр минерал дәндері суда, гидродинамикалық және механикалық күштер арқылы бөлінеді.

2) Гравитациялық байыту процесінің қондырғыларының сипаттамасы.

Минералдарды бөлектеу үшін қолданылатын аппараттарды бөлектеу машиналары деп атайды.

Оларды былайша ажыратады: поршеньді; диафрагмді бөліктеу машинасы, сондай-ақ гидравликалық пульсатор мен бөлектеу машинасы жылжымалы електеу. Байыту процесінде су ағысының күшімен тау жынысы ағып траншеяларға кездеседі, және судың динамикалық әсерімен минералды бөлшектердің қозғалысына негізделген.  Тығыздығы минералды бөлу, сондай-ақ жатқызылған, және бөлгіштер және концентрациясы үстелдер бұраңыз, ауыр дәндер бөлінеді, онда болуы мүмкін орнату үшін, Гравитациялық байыту тамаша әдістерінің бірі болып табылады және 0,1 тығыздығы айырмашылығы минералдардың бөлу мүмкіндігін береді.  Егер, кендердің ұсақталу оның тығыздығы жарық тығыздығы артық, бірақ ауыр минералды кенін тығыздығы кем екі бөлікке бөлінеді сұйықтық батыруға жеңіл және ауыр минералды тығыздығы үшін тегін астық, тұрады. Әдетте, тығыз орта ұсақ ұнтақтар суда тоқтатылды, мұндай галенит, магнетиттің немесе ферросилиций сияқты ауыр қатты заттардың пайдаланылады. Бөлу үшін пайдаланылады құрылғылар, ауыр БАҚ деп аталатын - бөлгіштер.

3) Флотациялық кен байыту әдісінің анықтамасы.

Флотациялық байланысты нақты бетіне айырмасын междуфазная бетінің өтті минералдар қабілетіне айырма негізделген минералды шикiзатты қайта өңдеу әдісі болып табылады.

Су жұқпайтын   (сумен жақсы араласпайтын) минерал  бөлшектері фазалар арасында таңдалмалы түрде бекітіледі, көбінесе су мен газдарда, және   су жақсы жұғатын  (сумен жақсы араласатын) бөлшектермен бекітіледі. Қалқыту процесі кезінде газ көпіршіктері немесе май тамшылары су жұқпайтын минерал бөлшектерімен жабысады және оларды судың бетіне көтереді.

Көпіршікті қалқыту процесін жүргізуде кендерді  ірілігі 0,5-1,0 мм болғанша майдалайды, ал құрамындағы табиғи су жұқпайтын минералдардың тығыздығы жоғры болмайды (күкірт, көмір, тальк) және 0,1-0,2 мм іріліктегі өлшемге дейін металл кендері өңделеді. Ажыратылатын минералдарын құру мен бөлшектерінің арасындағы айырмашылықтарын болдыруда және  пульпаның көпіршікпен бірге тұрақтылығын арттыру мақсатында флотациялық реагенттерді қолданады. Содан соң өалөыту машнасына келіп түседі. Қалқу  агрегаттарының пайда болуы (ауа көпіршіктері мен бөлшектері)  минералдардың ауа көпіршіктерімен әрекеттесуінде пайда болады, ол ауа көпіршіктері пульпа құрамына ендіріледі, сонымен қатар газ көпіршіктерімен әрекеттесуінде қалқыту агрегаттары пайда болады, олар ерітінді құрамынан

осы ретте бөлініп шығады. Қалқу процесіне пульпаның сұйық құрамындағы ионды құрамы әсер етеді, оның құрамында газ ерітіледі  (әсіресе оттегі), сонымен қатар температура, пульпаның тығыздығы да әсер етеді. Пайдалы жер қыртысынан алынған үйінділердің минералдық құрамын қалқыту процесі арқылы байытуда  майдалау деңгейі мен реагентті режимі таңдалады, олар минералдардың қалыпты бөлінуіне әсер етеді. Көбінесе өалөыту процесінде өлшемі 0,1-0,04 мм болатын минералдар таңдап алынады. Ал одан да майда бөлшектер нашар ажыратылады, ал бөлшектерінің өлшемі  5 мкм минералдар ірі бөлшектердің қалқыту процесін нашарлатады. Микро өлшемді бөлшектердің сапасын олардың құрамындағы арнайы реагенттер де нашарлатады.

Көпіршікті қалқыту — майлы және өабатты өалөытуға қарағанда өте тереңдетілген  өндірістік процесс болып саналады. Аталған әдіс өте кең түрде қолданылады.  Ауа көпіршіктеріне қалқытылған минералдың жабысуы үшін және пульпа бетінде минералдық көпіршіктің пайда болуы мен басқа да минералдардың қалқыту процесінен өтуі үшін органиклық және бейорганикалық ту жыныстары қолданылады, олар қалқыту реагенттері деп аталады. Олар өз қызметіне байланысты өалықту процесі кезінде келесідей топтарға ажыратылады:

1. коллекторлар немесе жинағыштар;

2. көпіршік түзушілер немесе көпірткіштер;

3. депрессорлар немесе  езгіштер;

4. белсендіргіштер;

5.басқарушылар.

Коллекторлар немесе жинағыштар ретінде көбінесе көптеген органикалық байланыстар қолданылады, олар молекуланың гетерогенді түзілуіне әсер етеді. Химиялық реакция негізінде немесе коллектор молекулаларының адсорбциялануы үшін минералдардың беткі бөлігінде полярлы қабат пайда болады, полярлы қабаты минералдардың ішіне қарай орналасады; соның негізінде минералдардың беті су жұғатын болады және де нәтижесінде минерал бетіне көпіршікті ауа минералдары жабыса аады.

4) Флотациялық байыту процесінің қондырғылары мен реагенттері.

Көпіршік түзгіштер ретінде көптеген көміртекті заттардың түрлі айдалған құрғақ  өнімдері қолданылады; атап айтқанда  смолалар, майлар.  Езгіштер мен депрессорлар қалқыту минералдарын ұстап қалады. Олар  минерал бетінде жұғатын қабатты түзеді және де осы беттіктерге коллектордың әсер етуіне көмек береді. Белсендіргіштер бстапқы минералдарды қалпына келтіреді. Басқарушылар нақты физикалық және химиялық қасиеттерін орнататын орнаты құруға тырысады, онда қалқыту реагенттері тиімді қатысады.

Минералды кендер қалпына келгеннен соң, оларды бір бірінен ажыратады, нақты су мөлшерімен араластырылады, сонда пульпа қалқыту процесіне дайын болады, соның негізінде минералды кендер бір бірінен ажыратылады. Осы бөлінулер қалқыту машиналарында жүзеге асырылады.

Механикалық қалқыту машиналары (пульпаны ығыстыру, сору және ауаны дистильдеу импллер көмегімен жүзеге асырылады)

Пневмомеханикалық қалқыту машыиналары (ауа қалдықты үрлегіштен беріледі, ал пульпаның ығысуы мен араласуы импеллер көмегімен жүзеге асырылады)

Пневматикалық қалқыту машиналар — көпіршікті мепарациялау машинас машины болып саналады:  колонналы қалқыту машиналары, аэролифті қалқыту машиалары  (пулгімен жүзеге асырылады)

Вакуумды қалқыту машиналары   (аэрация көмегімен газдан бөлінген ерітінділер пульпадан ажыратылады)

Компрессорлы қалқыту машиналары (аэрация көмегімен пульпа құрамынан ерітілген газдар бөлінеді ) электрофлотациялы машиналар (аэрация арқылы сұйықтық көпіршік тәрізді бөлінеді, олар электролиздеу процесінен алынады).

3 суретте көрсетілген мысты және қорғасынды мырыштан бөліп алдың технологиялық қалқыту процесінің сызбасын қарастырамыз. Ол қорғасынды шлактарды өңдеу өндірісінде қолданылады.

Шлак бункерден тікелей жалғағыштар арқылы иілмелі конвейерге беріледі, ол конвейер араластырғышқа 1 кезеңдегі майдалауды жүргізеді, ол үлкен құралдар көмегімен жүзеге асырылады. Бірінші кезеңдегі майдалағыш жабық циклде жұмыс жасайды, оның бір спираль тәрізді реттегіші болады, ал ерітіндіді құю  гидроциклон көмегімен 2 майдалау кезеңінде жүзеге асырылады. Гидроциклоннан құю ең алдымен 1 негізгі қалқыту процесіне беріледі, ал құмдары  – майдалау процесінің екінші кезеңіне беріледі, ол жабық циклде жұмыс жасайды.  Негізгі тізбектері  1 негізгі қалқыту процесінен   2 нгізгі қалқыту процесіне келіп түседі және ары қарай бақылаушы қалқытудан өткізіледі.

Бірінші кезеңдегі майдалағыш жабық циклде жұмыс жасайды, оның бір спираль тәрізді реттегіші болады, ал ерітіндіді құю  гидроциклон көмегімен 2 майдалау кезеңінде жүзеге асырылады. Гидроциклоннан құю ең алдымен 1 негізгі қалқыту процесіне беріледі, ал құмдары  – майдалау процесінің екінші кезеңіне беріледі, ол жабық циклде жұмыс жасайды.

Көпіршікті өнім  1 және  2 негізгі қалқыту процесінен тазарту операциясына өтеді, онда мысты қорғасынды концентрат алынады.

Мұнда дәл осындай қалқыту процесі негізінде клинкерде металдық мырыш құрамдас заттарды вельстеу процесінен өткізетіндігін атап өту керек, нәтижесінде мысты, темірлі, көмірлі концентраттар алынады.

Сурет 3. Байыту процесі арқылы ажыратудың технологиялық және аппаратуралық сызбасы.

Бақылау сұрақтары:

1.Гравитациялық байыту әдісінің айырмашылығы қандай?

2.Жер қойынауындағы минералдарды қандай әдістер бойынша     гравитациялау арқылы бөліп алады.

3.Байыту әдісінде қалқыту процесінің сипаттамасы мен қолданылуы.

4.Түсті металдардың жанама қалқыту процесін жүргізудің тағайындалуы.

5.Кендерді байытуда қолданылатын қалқыту процесіндегі құралдар қандай?

6.Флотация процесінің аппаратуралық және технологиялық сызбаларының түрлері.

Ұсынылған әдебиеттер:

1. Арашкевич В. М. Обогащение руд цветных металлов. М, Недра, 1964, 472.

2. Юденич Г. И. Обогащение руд черных металлов. М, Металлургиздат, 1947,490.

3. Лоскутов Ф. М. Цейдлер А. А. Металлургия тяжелых цветных металлов. М, Металлургия 1955, 495..

4-5. Дәріс. Полиметалдық концентраттарды өңдеу. Шахталық, электротермиялық әдістердің сипаттамасы

Дәрістің баяндалу жоспары:

1)Полиметалдық, сульфидтік концентраттарды қарапайым әдіс бойынша өңдеудің өзектілігі.

2) Жалпы сульфидті концентраттарды жағудың негізгі мақсаты қандай?

3) Шахталы жән электротермиялық агломераты балқыту процесінің артықшылықтары мен кемшіліктері.

4) Сульфидті концентраттарды өңдеудің технологиялық сызбаларын сипаттау.

1)Полиметалдық, сульфидтік концентраттарды қарапайым әдіс бойынша өңдеудің өзектілігі.

Мырыш және қорғасынды  бөліп алуда қоспаларды толық және жанама түрде бөліп алу технологиялары кеңінен қолданылады, сондықтан да жер қойнауындағы пайдалы үйінділерді өңдеуде полиметалдық концентарттар қолданылады, және сондықтан да төменде олар тереңірек қарастырылады.

Бәрімізге белгілі болғандай концентратттар құрамында қорғасын  сульфидті түрде болады. Қорғасын сульфиді көміртегімен немесе көміртегі оксидімен  14000С температуда тотықтыру мүмкін емес. «Ас содасымен» балқыту әдісі белгілі, онда қорғасын сульфиді натрий карбонаты мен көмір қатысында  балқытылады.  Бұл технологиялық сызба АҚ ПК «Южполиметалл» өндіріс орнында 2008 жылы электротермиялық пеште өңделді де, нәтижесінде қара қорғасын және сілтілік балқымалар алынды:

PbS + Na2CO3 + CO = Pb + Na2S + 2CO;

PbS + Na2CO3 + C = Pb + Na2S + CO + CO2;

Na2CO3 = Na2O + CO2;

4PbS + 4Na2O = 4Pb + 3Na2S + Na2SO4 ;

Na2SO4 + 4CO = Na2S + 4CO2;

Na2CO3 + 2C = 2Na + 3CO

PbS + 2Na = Pb + Na2S;

CO2 + C = 2CO;

2) Жалпы сульфидті концентраттарды жағудың негізгі мақсаты қандай?

Қазіргі таңда қорғасын өндірісінде шахталық балқыту адында агломерациялық жандыру процесінің технологиялық сызбасын пайдалану тиімді болып саналуда, нәтижесінда қара қорғасын тазартылған түрінде алынады.  Мұнда жартылай өнімдерді қарапайым әдіс арқылы өңдеуде қорғасыннан басқа да шикізаттар алынады:мырыш, мыс, күкірт, алтын, күміс, висмут, мышьяк, қалайы, сурьма, теллур, таллий, кадмий, индий, селен, рений алынады. Ол  4 суретте көрсетілген.

Агломерациялық жандыру процесінің негізгі мақсаты:

1.Күкіртті барынша толығымен бөліп алу және қорғасынды оңай балқытылатын оксидті байланысқа айналдыру;

2.Бастапқы материалдарды бөлшектеу.

3) Шахталы жән электротермиялық агломераты балқыту процесінің артықшылықтары мен кемшіліктері.

Мысты штейннің пайда болу шарттарын құруда агломерациялық концентраттарды өңдеу мысты шихтлар көмегімен жүзеге асырылады, осы кезде агломерат құрамында 2% дейін күкірт болуы керек. Шахталық балқыту процесінен қажетті шлактарды алу үшін агломерациялық шихта құрамына флюстерді қосады    (темірлі концентрат, әктас және кварц), олар есептелген.

Мысты штейннің пайда болу шарттарын құруда агломерациялық концентраттарды өңдеу мысты шихтлар көмегімен жүзеге асырылады, осы кезде агломерат құрамында 2% дейін күкірт болуы керек. Шахталық балқыту процесінен қажетті шлактарды алу үшін агломерациялық шихта құрамына флюстерді қосады    (темірлі концентрат, әктас және кварц), олар есептелген мөлшерде қосылуы керек. Концентраттарды агломерациялық жандыру  тіхбекті машиналарда жүзеге асырылады, онда ауа машина астынан беріледі.

Сульфидті қорғасын концентраттарын өңдеудің сызбасы 4 суретте көрсетілген.

Шихтаны даярлау үшін қолданылады: штабельді және бункерлі шихта.

Шихта компоненттерінің агломерациялық жандырудағы күйі:

PbS + 2O2 = PbSO4;

PbS + PbSO4 = 2Pb + 2SO2;

FeS2 + O2 = FeS + SO2;

2FenSn + O2 = 2nFeS + SO2;

2Cu2S + 3O2 = 2Cu2O + 2SO2;

Cu2S + 2O2 = 2CuO + SO2;

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2;

2CdS + 3O2 = 2CdO + 2SO2;

FeAsS = As + FeS;

Сульфидті концентраттарды агломерациялау арқылы жағуда келесідей өнімдер алынады:  қалпына келтіру агломераттары мен шаңды газды қоспа. Олар тазарту процесінен соң күкірт қышқылын алу өндірісіне жіберіледі, ал шаң құрамында  30-45% қорғасын,  10 % мырыш, 2% дейін кадмий,  3% дейін мышьяк,  3% дейін сурьма, 250 г/т дейін күміс, 100 г/т рений, 50г/т селен, 30 г/т индий болады, олар гидрометаллургиялық өңделуге жіберіледі.

Тотықтыру арқылы балқыту қорғасын агломераттарынан қара қорғасынды бөліп алуға негізделген, көбінесе шахталық балқыту процесі қолданылады, сонымен қатар электротермиялық балқыту әдісі де қолданылады. Электротермиялық пештерде балқыту  шахталық пештерде балқытудан бірқаар көрсеткіштері бойынша ерекшеленеді:

1. Тотықтырғыштар санының төмен болуы.

2. Ауамен үрлеудің қажетсіздігі.

3. Газ мөлшерінің аз бөлінуі, бұл экологиялық аймақ үшін тиімді болып келеді.

Алайда электротермиялық пештерде балқыту электр қуатының көп мөлшерін қажет етеді, шахталы пеш аз қажет етеді, сонымен қатар оның сағаттық өнімділігі өте төмен болады. Тотықтырғыш балқыту процесінің термодинамикасын зерттеп көрейік.

Қорғасын агломераттарын тотықтырудың негізгі реакциясы болып саналады:

PbO + CO = Pb + CO2;

Термодинамикалық зрттеу негізінде қорғасынды металдық түрге магнетитті түзу арқылы айналдыруға болатындығын көрсетті:

MeO + FeO = Me + Fe3O4;

Мыс сульфиді штейнмен концентрленеді, нәтижесінде төмендегідей реакция жүреді:

Cu2O + PbS = Cu2S + PbO;

Алайда күкірт мөлшері аз болған жағдайда, онда мыс тотығады да сұйық металға айналды, соның негізінде шликерлер саны артады, нәтижеснд қорғасынды өңдеу айналамының саны артады.

4) Сульфидті концентраттарды өңдеудің технологиялық сызбаларын

сипаттау

Қорғасын концентраты

Флюстер

Шихтаны даярлау

Шихта

Қайтымды агломерат

Ауа, мазут           Шаң

Шаң ұстағыштар

Агломерация

Ме металдарын алу

Шаң

Жылдық агломерат             Газдар   Газдар

Газдар

Күкірт қышқылы өндірісі

Кокс   Ауа

Шаң ұстағыштар

Шахталық тотықтыру

Шлак

Қара қорғасын

Фьюмингілеу

Штейн

Ауа, кварц

Шаң ұстағыштар

Конвертілеу

Тазарту

Шаң ұстағыштар

Газдар

Шлак

Газдар 	газдар

Штейн     Bi  Te               Қорғасын

Au+Ag

Pb+Zn      Тұтынушылар

Сурет 4. Сульфидті қорғасын концентраттарын қарапайым әдіс бойынша өңдеу.

Жуу сулары сілтілеу циклында қайтымды ерітінділер болып саналады, ал тазартқыштан алынатын кектер құрамында қорғасын және мырыш болады, олар қайта сілтілеу процесіне жіберілді. Мырыш сульфатын меыс, кадмий және кобальт қалдықтарынан тазарту цементтеу процесі көмегімен жүзеге асырылады, нәтижесінде мырыш ұнтағ алынады. Осы операция нәтижесінде алынған мысты кадмийлі кек, мысты кадмийлі өндіріс орнына жіберіледі, ал қалдықтардан тазартылған ерітінді электролиздеу қазандығына жіберіледі.

Электролиздеуде катодта салқын алюминий көмегімен мырыш ажыратылып алынады. Катодты металл катодты матрицадан тізбектер түрінд бөліп алады да, ол өнім жуылады, қорапталады.

Агломерат құрамындағы мырыш оксидті түрде болады, ал оның жарты бөлігі феррит ZnO Fe2O3 түрінде болады. Мырышты ферритті балқытуда оксидтері тотығады да келесідей реакция жүреді:

ZnOFe2O3 + CO = ZnO + 2FeO + CO2;

Мышьяк және сурьма агломерат құрамында оксидтер түрінде болады, тотықтыру арқылы балқытуда  үш өнімге ажыратылады: бес тотықты шаң, үш тотықты шаңдар және қара қорғасын құрамындағы металдық мышьяк.  Агломерат құрамында аз мөлшерде болуында балқыту процесі қиындайды, нәтижесінде шпейза пайда болады.

Бай металдар және висмут тотықтырғыш арқылы балқыту процесінде  қара қорғасынға толығымен айналады және қара қорғасынды тазарту процесінен бөлінеді.

Бақылау сұрақтары:

1. Сульфидті концентрацияларды агломерациялау өзектілігі неде.

2. Шахталы тотықтыру арқылы балқытудың негізгі мақсаты.

3. Ас содалы электрлі балқытудағы негізгі қоспалардың әрекеттесуі.

4. Агломерациялау және тотықтыру арқылы балқытудың негізгі қоспалары.

5. Минералдық шикізаттары жанама түрде қолданудың негізгі артықшлық бағыттары қандай?

Ұсынылған әдебиеттер:

1. Юденич Г. И. Обогащение руд черных металлов. М, Металлургиздат, 1947,490.

2. Лоскутов Ф. М. Цейдлер А. А. Металлургия тяжелых цветных металлов. М, Металлургия 1955, 495..

3. Лоскутов Ф. М. Металлургия свинца и цинка. М, Металлургия, 1965, 495.

6-7 Дәріс. Айнымалы токта жұмыс істейтін электротермиялық пеш қондырғысы және оны есептеу

Дәрістің баяндалу жоспары:

1)Электротермиялық пеште концентраттарды балқытудағы негізгі жүргізілетін процестер.

2) Электротермиялық пеш сипаттамасы.

3) Электрлі балқыту процесін қолдану ерекшелігі.

4) Электротермиялық пештің негізгі параметрлерін есептеу.

5)  Автогенді қондырғы және  КИВЦЭТ-ЦС типті қондырғы түрін есептеу.

1) Электротермиялық пеште концентраттарды балқытудағы негізгі жүргізілетін процестер.

Агрегаттардың негізі болып біз айнымалы токта жұмыс жасайтын электротермиялық пешті таңдап аламыз. Металлургияда электротермиялық балқыту деп  балқыту процесі аталады, онда  материалдар құрамындағы металдарды электрлі пештрде бөліп алады. Түсті металлургияда электротермиялық пеш қорытпалар мен тазарту процестері негізінде көп қолданыста болды, және де мыс, қорғасын және мырышты шлакты кендерден бөліп алу мақсатында қолданысқа беріле бастады.

Түті металлургиядағы электротермиялық пештің теориясы мен тәжірибесін дамытуда отандық ғалымдар өз үлестерін қосты. (Лакерник М.М, Половяный И.Р.)

Электротермиялық балқытуда кендердің сан түрлілгі үш немесе алты қуаттылығы жоғары  электродты пештерде өңделеді, пеш тікбұрышты немесе доңғалақ түрде болады, штакқа батырылған электродтары да болады.

Электрлі пештердегі жұмыс келесі процестерден тұрады:

1) электр қуатының пайда болуы, бөлінуі;

2) қатты және балқытылған материалдардың жылжуы;

3) шлактағы жылу алмасу және шихатадағы жылу алмасу;

4) газдардң жылжуы.

2) Электротермиялық пеш сипаттамасы.

Электрлі пеш ток өткізгіш электродтары ар ыстық қазандықтан тұрады, онда электролит батырылады, балқытылған шлк, бір қабаты штейннен тұрады және қазандық астына металл батырылады, олардың металдық өткізгіштік қасиеті жоғары болады.

Жылудың негізгі көзі болып электр қуаты саналады, электротермиялық пештің қазандығы арқылы өткізіледі немесе электродтар өзіндік жағады, шлакқа батырылған электродтар тереңдігі 0,5 – 1 м болады. Электр қуаты шлакпен ыстыққа батырылады, осы ретте  80 % қуаты электродты байланыста пайда болады, ол арқылы доғалық тербеліс мәні пайда болады. Электродтар бойында бөлінетін жылудың ең көп мөлшері шлакты қыздыруға көмек бреді, шлак конвективті түрде жылжиды, да олардың мәні екі м/сек болады.

1.шихта бункері; 2. отқа төзімді қабаты; 3. Электродтар; 4. Ұстағыштар;

Сурет 5. Үш электродты электротермиялық пеш.

Барлық физико-химиялық шихталы өнімдердің айналуы электро пештерінің қазандықтарынжа жүргізіледі. Пешің газ аймағының температурасы айтарлықтай   8000 С төмен болады.

Конвективті жылжу нәтижесінде ыстық шлак тиелетін материалдармен үнемі байланыста болады және флюстермен әрекеттеседі, магнетит тотығады, сонымен қатар түрлі металдар мен феррит тотығады, материалдарға косты қосуда бұл процесс қарқынды жүреді. Мұнда сұйық шлак айтарлықтай қарқынды тотығады, соның негізінде металдармен жақсы араласады.  Осы ретте газдардың жылжуы ешқандай қызмет түрін атқармайды, және оның мөлшері  айтарлықтай маңызды болмайды, басқа да балқыту процестеріне қарағанда шлак мөлшері төмен болады. Шлакты өңдеудің қайнар көзі болып саналады: шихтаны араластыру процестері; электродтардың жануы; ауаның берілуі.  Газдың жылжу жылдамдығы 2-3 м/сек., сондықтан да шаңды алып кету мөлшері төмен болады, оның мәні  0,5% болады. Электрлі пешке тиелетін бастапқы шихта құрамында түрлі сульфидтер, сульфаттар, оксидтер, ферриттер, карбонаттар және силикаттар болады.  Мұнда және басұа да пеш агрегаттарында штейнді түзу процесі жүреді:

mCu2S + kFeS + ZnS + PbS + Fe3O4 + бағалы металдар;

шлакты түзу реакциясы :

2FeOSiO2 + CaOSiO2 + MgOSiO2 + Fe3O4 + Al2O3 + ZnO + PbO;

Шаң және газдың  пайда болу реакциясы:

ZnO + PbO + PbS + As2S3 + As2O3 + SO2 + CO2 + N2 + O2 + пыль;

Негізгі өнімдердің пайда болуы: қара металл.

3) Электрлі балқыту процесін қолдану ерекшелігі.

Электрлі пеште балқыту процесін жүргізудің бірнеше ерекшеліктері бар:

1.  балыту процесі қазандықта жүргізіледі.

2. электрлі пештердегі физико химиялық шихтаның айналуы үздіксіз және белсенді болады, электрлі пештерден сұйық башқытылған шлактар алынады.

3. жылжымалы байланыс арқылы қатты көміртекі материалдар тотығады да қалпына келтіріледі.

Түсті металлургия өндірісіндегі шлак мөлшері көбінесе басқа шикізаттар көп болады. әсіресе электротермиялық өндіріс орындарында шлак негізгі қызмет түрін атқарады, себебі шлак барлық химиялық реакциялар жүретін орта болып саналады. Шлактың қасиетіне байланысты блқты өнімдерінің ажыратылуы байланысты болады, сонымен қатар шлак құрамындағы қоспралардың тотығуы мен процесс көрсеткіштері анықталады.

Сұйық шлактардың әрекеттесуі ионды теорияға бағынады, ол теориялар электрлік токты өткізгіштік нормалары мен заңдылықтарын анықтайды. Шлактардың электр тогын өткізгіштігі  шикізат құрамы мен те температурасына байланысты болады. Кремнезем әрдайым электр өткізгіштігін төмендетеді, ал мырыш оксиді арттырады. Сондықтан да шлак құрамындағы қоспаларды қадағалай отырып, электр тогын өткізгіштік мәнін анықтайды. Электр тогын өткізгіштік мәні жоғары шлактар қысымы төмн балқыту поцесіне қосу керек болады, бұл электр қуатының шығынын төмендетеді.

Сонымен қатар шлактрадың маңыздыкөрсеткіші болып оның тұтқырлығы саналады, конвективті және диффузялық көрсеткіштеріне байланысты балқытуда олар кеңінен таралады, сонымен қатар пайдалы қоспалар мөлшерін төмендетеді.

Полиметалдық концентраттар мен жартылай өнімдерді электрлі пештерде балқыту жоғары температурада жүретін тотықтыру процесі болып саналады. Осы тотығу процесін балқыма жүргізеді. Электрлі балқытуда маңызды болып метадардың тотығуы саналады, нәтижесінде силикаттар пайда болады, ол шлактың тұтқырлығын анықтайды.

Электрлі пеш негізгі қабаттан, табанна, қабырғалардан, тетіктен, сыртқы беттен, сонымен қатар шихта мен электродтарды тиегіштерден тұрады. Пештің негізгі беті темір бетондарынан жасалынған, ауданы 50- 200 м. Фундаментке металдық балкілер тірелген, олар пеш табанын ұстап тұрады. Фундаменттің мұндай қабаты  электр пешіне берілетін ауаны салқындатады, сонымен қатар пештің табанын бақылауға көмек береді.  Пештің табанының қалыңдығы 1200 мм және көбінесе 3-4 қатар магнзитті және шамотты кірпіштен тұрады, олар өртке төзімді болу үшін құрылған. Пеш қабырғалары табанға тіреледі және қазандықтың төменгі бетіне жабыстырылған, ал пештің жоғарғы беті шамотты кірпіштен жасалынған.  Қазандық қабырғаларының қалыңдығы 750-800 мм, ал 600 мм болатын пеш қабырғалары – 300 мм  немее шойыды салқындатқышы бр болып орналасады. Пешті тіреуіштер металдық қабаттан тұрады, олар пештің қабырғалары мен табанын ұстап тұрады, көлднең орналасқан колонналардан тұрады. Колнналар астыңғы және жоғарғы тізбектермен қатырылған, олар пештің табаны арқлы өтеді. Пешке шикізаттарды тиеу болатты және шойынды құбырлар арқылы жүзеге асырылады, олар транспортер немесе бункерлі шихаталар арқылы жалғанған. Пештегі газдар тиегіш арқылы шығарылады.

Электродты қондырғылар  3 немесе 6  соғылған жандырғыш тетіктерінен тұрады, олардың диаметрі  750 – 2400 мм немесе графитті электродтардан тұрады, ал олардың диаметрі 100 – 750 мм болады, олар әртүрлі әдіс бойынша бақыланады.  Пеш қазандығындағы электр тогы электродтар арқылы өтеді де пештің табанына беріледі, онда жоғары электр тогын жақсы өткізетін металдар балқытылады (металл, штейн) жылы ауа электродтан электродқа беріледі.

Токтың тығыздығы қазандықтың электродты аймағы арқылы бақыланады, 2 диаметрлі электрод ось бойында орналасады. Шлакты конвективті әдіс арқылы бақылауда электр пешінің маңызды процестері жүреді, ол қазандықтың жылу алмасу процесін және шлакты балқыту қарқындылығын анықтайды. Шлактың конвективті жылжуы электродтар қатысында қарқынды болады, сол арқылы электродтардың қуаттылығы арттады.

4) Электротермиялық пештің негізгі параметрлерін есептеу.

Түрлі металдар өндірістің технологиялық процестері салыстырмалы электр қуатының шғынымен анықталады, олртүрлі өндіріс материалдары үшін әртүрлі болады.  Сондықтан да мысал ретінде электрлі пештің қорғасынды өндіру өндірісін аламыз, себебі бұл процесс барлық материалдарды өңдеуді тиімді болып саналады. 1 тонна қорғасын шихтасын өңдеудегі салыстырмалы электр қуатының шығын  650 - 800 квт *сағ / т.  Бұл алынған мән электрлі пештегі қорғасын шихтасының жылулық балансына байланысты болады:

W =

мұндағы,   q      - шихатының балқыту қажеттілігі ккал/ т;

W     -электр қуатының салыстырмалы шығыны, кВт*сағ / м;

Пеш трансформаторының қуаты төмендегі формула бойынша анықталады:

P =

Мұндағы:

Р–пеш трансформаторының қуаты, кВа;

А –пеш өнімділігі, т/тәулік;

W – электр қуатының салыстырмалы шығыны, кВт*сағ / т;

cos -  қондығы қуатының коэффициенті; 0,9

k  -  трансформаторды қолдану және падалану коэфициенті; 0,96; 0,9;                                               24 -  бір тәуліктгі жұмыс сағатының саны, сағ/тәулік;

Жұмыс кернеуі 85 және 120 В аралығында болады, оны келесі теңдктер бойынша анықтаймыз:

Токтың максималді күші:

;

Электр пешінің негізгі параметрлері , токтың тығыздығының қажетті шамалық мәнінде 6 а/см2   болады. Сол арқылы алынатын электродтардың диаметрі анықталады:

D = 0,01 ;

Мұндағы ,      -  графитті электродтардың қажетті тоқ тығыздығы, а/ см2;

Пеш жұмыс бетінің ені:

B = 5D;

мұндағы, В –жұмыс бетінің ені, м;

D -  электрод диаметрі, м;

Пеш жұмыс бетінің ұзындығы:

L = 8D;

мұндағы, L –пеш жұмыс бетінің ұзындығы, м;

D –электрод диаметрі, м;

Пеш қазандығының ауданы:

S = LxB;

5)  Автогенді қондырғы және  КИВЦЭТ-ЦС типті қондырғы түрін есептеу.

Мысал ретінде қорғасынды балқытудың металлургиялық автогенді әдісін қарастыраыз, осы ретте КИВЦЭТ-ЦС процесі қолданылады (2.4 сурет), осы кезде шихта ылғалдылық мөлшері 0,5-1 % болғанша кептіріледі, технологиялық оттегі арқылы кептіріледі (оттегі құрамы шлактың мөлшеріне байланысты 95-98 % болып алынады) де пештің негізгі аймағы арқылы шығарылады.

КИВЦЭТ процесін қорғасын құрамдас шикізаттарды өңдеу үшін пайдаланылады, шихаты жандыру мен байытуға негізделген, көміртекті материал негізінде мырыш оксиді тотығады, да бір құрылымдық тізбекте жүреді.   Шихтаны жандырады және балқытады, ал пайда болған оксидті балқыма термиялық өңделеді де нәтижесінде алынады:  қорғасын және бағалы металдар – қара қорғасын үшін, мыс - штейнге, мырыш – айдағыштарға немесе металға айналады, күкірт – бай газдарға айналады.   Шихтаны балқытуда   35-40 % қорғасыннан металл бөлініп алынады. Осы аймақта сорылып алынған газдар құрамында  40-55 % SO2 болады, ал температурасы 1200-1400 болады да сұйық  SO2 немесе күкірт алынады. Электротермиялық аймақта балқымалар шлакты оксидтер негізінде өткізіледі, де кокспен араласады.

Металдық қорғасын пештің негізгі қабатынан сифон арқылы шығарылады да температурасы төмендейді, конденсацияланады және шихтаны балқытады,  мырыш өзінің балқу температурасы төмен болуына байланысты конденсаторда қалып қояды.

Бұл агрегаттың салыстырмалы өнімділігі балқытылатын шихтаның 1 м2 қимасы үшін  73-100 т/тәулікті құрайды. Шихтаны тотықтыру арқылы балқытуда  35-40 % қорғасын металл түрінде алынады.

1 – шихтаға арналған бункер; 2 –жылтқыш; 3 – факел; 4 –балқыту камерасы; 6- штейн; 7–қар қорғасын; 8 – сифон; 9 –электрлі пеш; 10 – конденсатор; 11-ұара мырыш; 12 – газды шығарғыш; 13 – электродтар; 14 –газдарды шығаратын салқындату тізбегі;

Сурет 6. КИВЦЭТ-ЦС қондырғысының сызбасы

Бақылау сұрақтары:

1. Электротермиялық пеште балқыту процесінің өзектілігі.

2.  Электротермиялық балқыту процесі қандай металлургиялық бегілі блқыту процестерінен ерекшеленеді.

3.  Полиметалдық материалдарды баолқытуға арналған электротермиялық пеш ерекшелігі.

4. Электротермиялық пешті есептеу тізбегі.

5. Сульфидті концентраттр мен агрегаттарды автогенді балқыту дегеніміз не?.

Ұсынылған әдебиеттер:

1. Лоскутов Ф. М. Цейдлер А. А. Металлургия тяжелых цветных металлов. М, Металлургия 1955, 495..

2. Лоскутов Ф. М. Металлургия свинца и цинка. М, Металлургия, 1965, 495.

3. Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка. М, Металлургия, 1964, 346.

8-9 Дәріс. Қара металды қоспалардан тазарту әдістері. Доре металын және металды висмутты алу процестері

Дәрістің баяндалу жоспары:

1) Қара қорғасынды тазарту әдістері.

2) Мыссыздандыру процесінің өзектілігі.

3) Қара қорғасынды сілтілеу арқылы тазарту процесі.

4) Күміссіздендіру жіне мырышсыздандыру процестері.

5) Висмуттан тазарту.

- Қара қорғасынды тазарту әдістері.

Ауыр түсті металдар көбінесе электролиз әдісі арқылы тазартылады, нәтижесінде қорғасын электролиттенеді де, таза күйінде алынады. Алайда электролиздеу процесінің төмен қарқындылығы мен электролиттік шламды өңдеу технологиясының қиын болуына байланысты, бұл әдіс, тек қана арнайы өндіріс орындарында ғана пайдаланады. Сондықтан  барлық қорғасынның 85% мөлшері пирометаллургиялық әдіс бойынша тазартылады.

Стандартты технология немесе автогенді әдіс арқылы өңделген қара қорғасын құрамында 93-98% негізгі металл мөлшері болады.

Қара қорғасын

Мысты жою (мыссыздандыру)

Қорғасын       Мысты шликерлер

Теллурды жою (теллурсыздандыру)

Қорғасын         Теллурлы қорытпа

Мышьякты, сурьманы, қалайыны бөліп алу (жұмсарту)

Қорғасын         Сілтілі қорытпа

Күмісті және алтынды жою (күміссіздендіру)

Қорғасын       Мысты қоспалар

Висмутты жою (висмутсыздандыру)

Қорғасын       Висмутты дроссалар

Сапалы тазарту (магнийден, кальцийден тазалау)

Тауарлық қорғасые     Қорытпа

Сурет 7. Қорғасынды пирометаллургиялық әдіс арқылы өңдеу сызбасы.

2) Мыссыздандыру процесінің өзектілігі.

Қара қорғасын

(2-3% Cu)

Салқындату 550° С

Қорғасын                                                                «Құрғақ» шликерлер

(0,5-0,6 % Cu)                                                               (10-30 % Cu, 50-70 % Pb)

«Майлы» шликерлер             Қорғасын                                Қайта өңдеу

(3-5% Cu, 80-90% Pb )            (0,1-0,2 Cu)

Күкіртті араластыру

Сульфидті шликерлер                            Қорғасын

(1-5 % Cu, 3-4 % S, 90 % Pb)                     (0,0005-0,005% Cu )

Сурет 8. Қара қорғасынның мыссыздандыру сызбасы.

Қара металл құрамында болатын қалдықтар келесідей мөлшерде болады:

Cu - 1-5%; Sb – 0,5-2%; As – 0,2-2%; Sn – 0,1-0,2%; Bi – 0,05-0,5%; Te – 0,005-0,1%; Ag – 0,25-3kg\т; Au – 1-30g\т. Сонымен қатар қара қорғасын құрамында күкірт, шлакты құрайтын қоспалар да болады.

А) Мыссыздандыру

Бұл қорғасынды мыстан тазарту әдісінің бір түрі болып саналады, онда екі кезеңді тазарту процестері жүргізіледі: терең және жұқа мыссыздандыру.

Балқыма бетінде мыс бағалаы қорғасын концентраты көмегімен сульфидтеледі де келесі реакция жүреді:

PbS + 2Cu = Cu2S + Pb

Бұл процесс балқымаға сода немесе көміртегіні қосқанда қарқынды жүре алады:

4PbS + 4Na2CO3 = 4Pb + 3Na2S + Na2 SO4 + CO2

5PbS + 2Na2S + 10Cu = 5Pb + 5Cu2S 2Na2S

Жұқа мыссыздандыру процесі 335-3450С температурада күкірт көмегімен жүргізіледі:

Pb + S = PbS

2Cu + PbS = Cu2S + Pb

Терең мыссыздандыру (алдын ала) қорғасын құрамында мыстың аз ғана мөлшерін өңдеуге негізделген,  нәтижесінде балқыманың температурасын төмендетеді.  Қорғасынды мыссыздандыру үздіксіз режимде сыйымдылығы 150-400 т. болатын болат қазандықтарда жүргізіледі, қазандық мазут немесе газбен жылытылады. Үздіксіз терең мыссыздандыру салыстырмалы немесе электротермиялық пештерде жүзеге асырылады, ондағы қазандық тереңдігі (1,7-1,9 м.) болады. Балқыма пештің жоғары бетінде қыздырылғаннан соң, қазандықтың тереңдігінің температурасы  12500С болады, ал беткі бетінің температурасы  5000С болады.

Болаттың жоғарғы градиент мәні қорғасынды мысты шликер көмегімен анықталады, олар өңделуге кезінде қазандықтың бетіне шығады, 5  суретте көрсетілген.

Теллурсыздандыру.

Қара қорғасыннан теллурды бөліп алу технологиясы қорғасын байланыстырушыларының  металдық натриймен әрекеттесуіне негізделген, натрий теллуриді Na2Te, балқу температурасы жоғары болады (9530С) және қорғасынға қарағанда тығыздығы төмен болуымен ерекшеленеді:

2Sb + 4NaOH + 2NaNO3 = 2Na3SbO4 + N2 + 2H2O

5Sn + 6NaOH + 4NaNO3 = 5Na2SnO3 + 2N2 + 3H2O

As, Sb, Sn қоспалары сілтілік тазалау технологиясы  8 суретте көрсетілген. Олар мышьяк оксиді, сурьма, қалайы көмегімен қорғасын байланыстарын сілтіге ерітеді  (Na3AsO4, Na3SbO4, Na2SnO3). Процесс  400-4500С температурада жүргізіледі және келесідей кезеңдер орындалады:

1. балқытылған қорғасын құрамында қалдықтар тотығады ( тотықтырғыш ретінде натрий силикаты қолданылады);

2. ерітілген сілтімен оксидтер әрекеттеседі;

3. металдық фаза мен сілтілік балқымалардың бөлінуі.

3) Қара қорғасынды сілтілеу арқылы тазарту процесі.

Сурет 9. Қара қорғасынды сілтілер арқылы тазарту.

Процесс келесідей химиялық реакциялар көмегімен жүргізіледі:

2As + 4NaOH + 2NaNO3 = 2Na3AsO4 + N2 + 2H2O

1. балқытылған қорғасын құрамында қалдықтар тотығады ( тотықтырғыш ретінде натрий силикаты қолданылады);

2. ерітілген сілтімен оксидтер әрекеттеседі;

3. металдық фаза мен сілтілік балқымалардың бөлінуі.

Процесс келесідей химиялық реакциялар көмегімен жүргізіледі:

2As + 4NaOH + 2NaNO3 = 2Na3AsO4 + N2 + 2H2O

2Sb + 4NaOH + 2NaNO3 = 2Na3SbO4 + N2 + 2H2O

5Sn + 6NaOH + 4NaNO3 = 5Na2SnO3 + 2N2 + 3H2O

Сілтілер арқылы тазарту процесін үздікті және үздіксіз жүргізуге болады.

Сілтілер арқылы тазарту процесіндегі реагенттер шығыны 1 кестеде көрсеткендей  ( 1 кг қалдықтар үшін) анықталады.

Кесте 1  - Сілтілер арқылы тазарту процесіндегі реагенттер шығыны

| Реагенттер | Мышьяк | Қалайы | Сурьма |
| --- | --- | --- | --- |
| NaOH NaCl NaNO3 | 2,3 0,6 1,0 | 4,3 0,8 0,52 | 2,58 0,4 0,62 |

Сілтілік тазарту қорытпаларында теллур, селен және индийдің белгілі мөлшері болады. Бағалы металдар және висмут мүлдем болмайды.  Сілтілік тазарту процесі Гаррис аппаратында жүргізіледі, процесті ең алдымен қазандықты   4500С температураға дейін қыздырады, аппаратқа  сұйық сілті натрий селитрасының қоспалары салынады.

Бағалы металдардан қорғасынды тазарту.

Қара қорғасын құрамында 3 кг/т дейін бағалы металдар болады, ол 9 суретте көрсетілген. Бұл процесті күміссіздендіру процесі деп атайды.  Қорғасын зауыттары – күміс өндірісінің негізі болып саналады. Күмісті бөліп алу қорғасын құрамындағы мысты, мышьякты және теллурды бөліп алудан соң орындалады.  Бұл операцияны  металдық мырышпен тазартады, соның негізінде алтын және күміс алынады, олардың балқу температурасы өте жоғары болады. Процестің негізгі реакциялары болып саналатын реакция:

Ag + mZn = AgZnm

4) Күміссіздендіру жіне мырышсыздандыру процестері.

Күміссіздендіру процесі қорғасын құрамындағы бағалы көпіршіктерді ерітумен басталады, оның массасы  10-12% болады, ол қорғасын массасына байланысты болады. Еру процесі 5300С температурада басталады және қорытпаның қарқындылығына байланысты жүреді. Температура мөлшері 510-4890С төмендеуінде бағалы көпіршікті бөліп алу деңгейі төмендейді. Оның мөлшері 2% қорғасын массасы бойынша бөлініп алынады және құрамында болады: 60-100 кг/т  Ag; 100-200 г/ т Au; 25-30% Zn; 60-70% Pb.  Содан соң қазандыққа металдық мырыш және қайтымды материлдар салынады, процесс температурасы 480-3300С болады және қоспадан бғалы және кедей металдар бөлініп алынады. Тазартылған қорғасын құрамында 1 – 3 г/т көпіршікті металдар болады. Қорғасынды мрыштан тазарту (хлорлау). Қорғасынды күміссіздендіруден соң құрамындағы мырыш мөлшері 0,7% болады, сондықтан да мырыш соңында тазаартылады. Қорғасынд мырыштан тазарту процесі тотықтыру немесе вкуумды әдіс бойынша жүргізіледі. Бұл өндіріст тотықтыру әдісі тиімді болып саналады, мұнда қорғасыннан бұрын мырыш тазартылады, себебі мырыштың хлорға ұқсастығы жоғары, нәтижесінд төмендегідей реакция тізбегі жүреді:

Zn + Cl2 = ZnCl2

Қорғасын

Бағалы көпіршікті байыту  (510-530°C)

Салқындату 480-500°C

Қорғасын        Тауарлы көпіршік өнімі

Мырыш      Мырыштың еруі (480°C)        Қайта өңдеуге жіберу

Қорғасын

Салқындату 380-450°C

Қайтымды көпіршік өнімі   Қорғасын

Салқындату 330-340°C

Тазартылған қорғасын              Қайтымды кедей көпіршікті өнімі

Сурет 10. Қорғасын құрамынан бағалы металдарды бөліп алудың технологиялық сызбасы

5) Висмуттан тазарту.

Қорғасынды висмуттан тазарту.

Өзінің физико-химиялық қасиетіне байланысты бұл металл қорғасынға ұқсас болып келеді, өзіндік кендер тәжірибеде кездеспейді.

Галениттің кристалдық торының негізін қорғасын құрайды.  Висмут қорғасын қасиетінің антикоррозиялық және электрохимиялық қасиеттерін бірден төмендетеді және сондықтан да қорғасынды висмуттан тазарту арқылы қолдануда негізгі пайда аккумулятор жасау өндірісінен алынады.  ГОСТ стандарты бойынша қорғасын құрамындағы висмут мөлшері жүз мығдық пайыздан аспауы керек Қорғасынды висмуттаан тазарту Кролль-Беттертон әдісі рқылы жүргізіледі.  10 суретте көрсетілген. Әдіс негіздемесіне висмуттың кальций мен магниймн біріге отырып интерметалдық қасиетті түзе алуы саналады, олардың балқу температурасы өте жоғары болады.

Процесс барысында алынған интерметаллидтердің тығыздығы (процесс температурасы 350-440 0С) қорғасынның тығыздығынан айтарлықтай төмен болып келеді.  Алайда осы металдар қатысында қорғасынды висмуттан толығым тазарту мүмкін болмайды (0,01%), сондықтан да висмуттан қорғасынды тазартуда арнай әдіс түрі  қолданылады, қазандыққа осы ретте металдық сурьма салынады. Сурьманы қазандыққа салуда өте тұрақтылығы жоғары интерметаллиттер пайда болады:

Sb5Ca5Mg1Bi0

Немесе қатты ерітінділер тізбегі пайда болады:

Mg3Sb2 – Mg3Bi2 – Bi2CaMg2

Қорғасынды балқымаға сурьманы қосуда висмут мөлшерін 0,004% дейін төмендетуге мүмкіндік береді.

висмут:  10-15% Bi; до 90% Pb болатты қоспа құрамында болады: 1% Ca, 1% Mg.

.                                                           Қорғасын

Қайтымды дроссорларды еріту (400°C)

Қорғасын

Т=360° С Сu және Са Мg

Қорғасын        Бағалы висмутты дроссорлар

Салқындату  Т=340° С        Қайта өңдеуге жіберу

Кедей висмутты дроссорлар   Қорғасын

Сурьманы араластыру

Салқындату  Т=330° С

Сурьмалы дроссорлар   Таза қорғасын

Сурет 11. Дроссорлар арқылы циркуляциялау әдісі көмегімен алынған висмутсыздандыру процесінің технологиялық сызбасы

Бақылау сұрақтары:

1. Қара қорғасынды тазарту әдісін сипаттаңыз.

2. Мыссыздандыру процесінің мәнін түсіндіріңіз.

3. Қара қорғасынды сілтілеу арқылы тазарту процесін сипаттаңыз.

Ұсынылған әдебиеттер:

1. Лоскутов Ф. М. Цейдлер А. А. Металлургия тяжелых цветных металлов. М, Металлургия 1955, 495..

2. Лоскутов Ф. М. Металлургия свинца и цинка. М, Металлургия, 1965, 495.

3. Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка. М, Металлургия, 1964, 346.

10-11  Дәріс. Металлургиялық щлактан мырышты алу процестері. Шлак айдау, вельцлеу және электротермиялық қондырғылар. Олардың технологиялық сипаттамалары.

Дәрістің баяндалу жоспары:

1) Күміссіздендіру процесі

2) Висмутсыздандыру процесі.

1) Күміссіздендіру процесі

Бағалы металдарды алу.  Құрғақ көпіршік құрамында қорғасын, мырыш, алтын, күміс және басқа да металдар болады.  Алтын күмісті  «Доре» металдық қорытпасын бөліп алуда, күмісті  көпіршікті екі еталлургиялық операциядан өткізеді:

1. Мырышты дистильдеу, осы кезде мырышты қорғасыннан және бағалы металдардан бөліп алады 11 суретте көрсетілген.

2. купеляциялау, осы ретте қорғасын  бағалы металдардн бөлініп алады.

Сурет 12. «Доре» металын алу.

Көпіршікті дистильдеуде  металдардың қайнау температурасы сан қырлы мәнде болады, көпіршікт түзушілер: мырыш 9050С температурада қайнайды, ал қорғасын 17500С, күміс және алтын 20000С температурада және одан жоғары температураларда балқытылады. Дистильдеу температурасы – 1100 – 12000С болуында мырыш қарқынды түрде буланады, ал қорытпада қорғасын және бағалы металдар қалып қояды. Алынған өнім күмісті қорғасын деп аталады. Көпіршікті заманауи әдіс бойынша өңдеу болып – электротермиялық балқыту процесі саналады. Қондырғы пештен тұрады (5 сурет), және де конденсатордан және шаң ұстағыштан тұрады.

Электротермиялық пеш бекітілген қорғасынды конденсатордан тұрады да жоғары емес қысымда жұмыс жасайды, ауаны үрлеу үшін арнайы агрегаты болады.

Жасанлы шлак құрамында  42%SiO2, 30%CaO, 18%Na2O және 7% дейін  ZnO, FeOиAl2O3 қоспалары болады, олар алдын ала қыздырылған пеште балқытылады, содан соң ғана  көпіршік құрамына 1% майда кокс қосылады. Қыздырылған конденсаторда қорғасынды немсе мырышты қоспалар қазандығында 300 мм тереңдікте салынады да металды балқыта бастайды. Пеш табанындағы температура  1000 – 11000С болады, мырыш конденсатор құрамында  520.0С температурада болады. Соңында электротермиялық пештің қазандығында күмісті қорғасынды қоспа және конденсаторда сұйық мырыш пен қорғасын алынады.

Күмісті қорғасын пештен алынғанда ары қарай өңделуге жіберіледі.      Аталған процесс тотықтыру арқылы балқытуда күмісті қорғасын ыстық пеште өте жоғары температурада өңделеді (8830С). Нәтижесінде пайда болған глетті өнім қорғасынға ұқсас болғаннан соң оттегімен үріледі де бағалы металдар алынады:

Pb(Ag + Au) +  O2 = PbO + (Ag + Au)

Пештен  глет үнемі ағып түседі, ал бғалы металдар қазандықтың түбінде қалып қояды.

2) Висмутсыздандыру процесі.

Висмутты алу. Сурет 12. Висмутты дростардың құрамы: Bi – 15 – 30%; Pb – 60 – 70%. Осы өнім түрінен айналмалы машина арқылы катодтар құйылып алынады, олардың температурасы  350 – 3700С болады. Анодтар массасы 200 кг дейін болады. Висмутты  электролиздеу темірлі қазандықтарда винильмен жабдықталған түрінде ғана жүргізіледі. Бір қазандық көлемі 1,8 м3электролит бойынша болады, жұмысшы қаандықтар саны – 120  дана. Қазандыққа   8 анод және де  9 катод салынады.  Катод ретінде тазартылған қорғасындар қолданылады, олардың құрамы:  Bi 006% артық емес, Cu 0,005% артық емес, Ag 5 г/т артық емес. Электролиттер негізінде қорғасындыжақсы балқытатын кремнийлі фторлы қышқылдар қолданылады және олардың электр өткізгіштік қасиеті болады.  Электролиттің құрамы:  40-70 г/л бос H2SiF6; 10-40 г/л байланыстырылға және иондалған қорғасын және құрылысты жабыстырғыш болады. Қазандықтардағы қысым 0,6 – 1 В, анодты токтың тығыздығы 150 – 200 А/м2, токтың шығарылуы 90 -92 % болады.

Катодтар қазандықтан  2 тәуліктен соң алынады, олар жақсылап жуылажы да тазарту цехына жіберіледі, ал өңделген анодтар  қазандықтан 8 тәуліктен соң алынады және висмутты шламнан жақсылап тазартылады да қайта балқытуға жіберіледі. Шлам электролиттен жақсылап жуылады да тауарлық висмутты алуға жіберіледі. Шламның құрамы : Bi – 80 – 92%; Pb – 2 – 5 және басқа да қоспалар мөлшері  3% дейін болады.

Кептірілген шлам  4-5% тотықтырғышпен араласады да  Фабер-де- Фора  пешіне  850-9000С температурада салынады. Балқытылған масса  1ағат аралығында болады, пеш қазандығының бетінен шлак және қара висмут табақшаларға құйылып алынады.  Қара висмут қорғасыннан тазартылады, сонымен қатар күмістен, мыстан және теллурдан тазартылады да балқытылған сыйымдылықта 5 т ыдысқа салынады. Қорғасын мен күмісті бөліп алуда  температурасы 300-3500С болады да, қазандықта элементтік күкірт салынады, 15-20 кг/т висмут мөлшеріне байланысты, содан соң температура 390-4000С дейін көтеріледі де шликерде кептіріледі.құрамынан теллур мен мысты бөліп алуда каустикалық сода 500-5500С температурада салынады және оттегімен пеш үріледі. Осы кезде алынатын қоспалар мөлшері 12% шлам салмағына байланысты болады.

Бақылау сұрақтары:

1. Бағалы металдарды қалай бөліп алады?

2. Қорғасынды күмістен және алтыннан тазартуда қолданылатын реагенттер?

3. Күміссіздендіру өнімі мен алынған өнімнің құрамы қандай болады?

4. Қорғасынды висмуттан тазарту процесі қалай ж.ргізіледі?

5. Қорғасынды висмуттан тазартуда қолданылатын реагенттер.

6. Қорғасынмен бірге ыстық қазандықта кальций мен магнийді бөліп алады?

Ұсынылған әдебиеттер:

1. Лоскутов Ф. М. Металлургия свинца и цинка. М, Металлургия, 1965, 495.

2. Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка. М, Металлургия, 1964, 346.

3. Смирнов М.П. Рафинирование тяжелых цветных металлов. М, Металлургия, 1970, 465.

12-13 Дәріс. Қорғасын құрамдымды штейн, шликер және шпейзалар. Олардың химиялық құрамы және өңдеу әдістері

Дәрістің баяндалу жоспары:

1) Мырышты шлактарды өңдеу әдісінің түрлері.

2) Мырышты шлак сипаттамасы.

3) Фьюмингілеу процесінің құрылымы.

4) Шлактарды вельцтеу процесінің құрылымдық сызбасы.

5) Шлактарды электротермиялық өңдеу.

1) Мырышты шлактарды өңдеу әдісінің түрлері.

Шлак құрамында айтарлықтай мөлшерде мырыш және қорғасын болады:   12-18 % және  1,5-3 %.

Егер де шлак құрамында  1% дейін мыс болады деп есептесек, онда  алтын мен күмістің, индийдің, германий мен никельдің біршама мөлшерілері де кездеседі, сонда шлактың бағалау көрсеткіші айтарлықтай артады.

Шлактарды өңдеудің кеңінен таралған әдістері  болып саналады:

1. Фьюмингілеу –балқытылған шлакты табиғи газбен немесе көміртекті ауалы қоспамен үрлеу процесі болып саналады.

2. Вельцтеу – шлактарды кокспен бірге барабанды пештерде өңдеу процесі болып саналады.

3. Электротермиялық балқыту.

Түрлі өндіріс орындарында болатын шлактардың құрамы айтарлықтай басқа болады. Бұл өндіріс орынан келіп түсетін шикізат түріне байланысты.  Шахталы қорғасынды балқыту өндірісінде шлак түзуші шлактыардың құрамы келесідей түрде болады, % :ZnO 4 - 30, SiO2 8 - 30, FeO 17 - 41, CaO 3 - 25. Шлак құрамында 0,8 - 3 % Pb, 0,2 - 1,5 Cu болады. Сонымен қатар шлак құрамында бұл компоненттерден басқа   5 % дейін барий оксиді, 2 - 3 % алюминий оксиді, 2 % магний оксиді, сонымен қатар мышьяк (күшән) және  сурьма (сүрме) болады. Шлактар ысырылған қалдықтар болып саналады, ары қарай құрамынан мырышты бөліп алу үшін өңделуге жіберіледі.  Осы ретте шлак құрамын ажыратуда оның физико –химиялық құрамы қатты өзгеретіндігін ескеру керек, сонымен қатар шлактың  маңызды көрсеткіштері, атап айтқанда жаңармай шығыны мен тікелей әдіс арқылы құрамынан қорғасын мен мысты бөліп алу көрсеткіштері төмендейді. Шлакты қорытпалардың тұтқырлығы  1200 - 12500С температурада тәжірибе түрінде тұрақты (0,01 - 0,02 Па*с) болып қалады, ал құрамындағы мырыш оксидінің концентрациясы шлак құрамында 25 -26 % болады. Содан кейін өңделген шлактың құрамынан мырыштың қатты силикатын бөліп алуда шлактың тұтқырлығы төмендейді.  Түсті металдардың шлакқа айналудың басты процесі болып жүйенің оттекті потенциалы саналады, оның мөлшері шлактың құрамындағы магнетиттің мөлшеріне байланысты болады. Шлак құрамындағы күкірт мөлшерінің мәні әртүрлі зауыттарда түрлі болады, сондықтан да металл шлакқа айналу кезінде бұл көрсеткіші тұрақты болып қала береді. Температураның артуы  шлак құрамындағы қорғасынның еру процесіне алып келеді. БАлқыту процесі кезінде  пештің негізіненбастап  тұндырғышқа дейін температура төмендейді, соның негізінде бұл шлак құрамында қорғасынның майда дисперсті материалдар ретінде ерте алынып қалуына алып келеді.

2) Мырышты шлак сипаттамасы.

Басқа да шлак түзушілердің шлак құрамындағы қорғасынның ерігіштігіне әсер етуі жанама түрде Fe2O3 белсенділігінің төмендеуімен немесе оттегінің қысымы негізінде әсер етуі мүмкін.  Берілген температуралық мәнде шлак құрамындағы FeO потенциалының мөлшері  Fe2O3 белсенділік негізінде артады.  1 – суретте полиметалдық штейнді жүйенің құрамындағы шлактан мыс пен қорғасынды қоспаның еруі кезінде, шихта ретінде  FeO − CaO өтеді де, жалпы шлактың бөліну мөлшерін құрайды. CaO  концентрация мөлшерініңң 3 % дан  18 % артуы шлак құрамындағы қорғасын және мыстың еру мөлшерін 0,7 - 0,8 ден  0,1 - 0,2 % дейін төмендетеді. Осы ретте аза аралық тиегіш мөлшері  0,3 ден  1,0 Н/м дейін артады, бұл механикалық шығынның мөлшерін төмендетеді.  Кремнезем қорғасын өндіру зауыттарында флюстер ретінде қолданылады. Олардың концентраттарында кремнеземнің болуы  шлактың тиімді құрамын құрайды. Кремнезем мөлшерінің артуында  Fe2O3 мөлшері төмендейді, сонымен қатар қорғасын және мыстың еру мөлшері азаяды және фаза аралық тиегіш мөлшері артады, бұл түсті металдардың шығындалуын төмендетеді.  Алайда осы ретте қорытпаның тұтқырлығы артады. Мырыш оксиді соннымен қатар флюс ретінде мүлдем қолданылмайды. Оның мөлшері шлак құрамында болуында кремнезем флюс ретінде қолданылмайды. Оның мөлшері көп болған сайын, шлак мөлшері жоғары болады да, кремнещемді бөліп алу мөлшері төмендейді. Сондықтан да қорғасын металлургиясында  шлак құрамында мырыш оксиді жоғары болғанын қалайды. Шлак құрамында мырыш оксидінің болуы құрамындағы қорғасын, мыстың ерігіштік қабілетін арттырады, нәтижесінде алмасу реакциясы жүреді:

PbS + ZnO = ZhS + PbO.

Алайда бұл фактор түсті металдардың шығындалуына әсер ете алмайды. Көптеген зертханалық зерттеулер  мен шлактың балқу температурасын зерттеу көмегімен отандық зауыттардағы қорғасынды балқытуда қолданылатын шлактың тиімді құрамы келесідей болуы керек,  %: FeO 22- 24; CaO 15 -18; SiO2 20 -23; ZnO 12 - 24.

Мырыш оксиді шектеулі ерігіштік қасиетке ие болғандықта, одан қиын балқытылатын байланыстар алынады, сонда  шлак   гетерогенді болады,  шлактың тұтқырлығы артады, соның негізінде пирометаллургиялық процестердің кез келген көрсеткіштеріне әсер етеді, соның ішінде фьюмингілеу процесіне әсер етеді  (Сурет 13.). Мырыш оксидтерінің құрамында болатын тотыққан темір силикатты қорытпалар шлактың температурасы мен оның құрамындағы негізгі концентрациялық қоспаларға байланысты болады.  Шлак құрамындағы мырыш оксидтерінің балқуы оның температурасының артуымен жоғарылайды. 1250 - 13000С  температурада силикатты балқымалар құрамында мырыш оксидтері балқыманы гетерогенді өңдейді (виллемит негізінде) және нәтижесінде 25 - 28 % компонент ажыратылады. Виллемиттің кристалдану процесінде шлактараға балқыма қоспалары әсер етеді. SiO2 концентрациясының артуы шлак құрамындағы мырыш оксидінің балқу мөлшерін төмендетеді. Мырышты тиімді әдіс арқылы булы фазаға ауыстыру үшін металл құрамынан бөлініп алынатын мырыш оксидтері негізінде тотығу агрегаттарын құру шарттарын орындау қажет. Соның негізінде  ( мырыштың қайнау температурасы 905,40С) болады және шлак құрамдас окисдтер тотығады. Тотықтырғыштар ретінде көміртек құрамдас өнімдер қолданылады:  көмір шаңы, газ. Мырыш оксиді қиын балқытылатын оксидтер тобына жатқызылады. Сондықтан да, жоғары температурада мырыш тотығу процесі арқылы айдалады. Осы ретте газды фазада көміртегі оксидінің тепе –теңдігі төмендейді, сәйкесінше тотығу шығыны артады.  Шлакты балқымаларда мырыш оксидтерінің белсенділігі төмен, ал қарастырылған шлактар құрамында жоғары болады.  шлак құрамфнда мырыш мөлшері 8 % болғанда, белсенділік коэффициенті шамамен  1−ге тең болады. Шлак құрамында мырыш мөлшері 15 % болғанда, мырыштың белсенділік коэффициенті бірнеше есе төмендейді, оның мәні  0.7 – 08 болады. Төменде көрсетілгендей, шлак құрамы шлак құрамынан мырышты айдаудың көміртекті термиялық өңдеу көрсеткішіне әсер етеді.   А.И. Окунёв мәліметі бойынша, мырыш оксидінің белсенділігі жоғары болған сайын, соғұрлым газды фазадағы мырышты айдау арқылы бөліп алудың тотығу процесі төмен болады. Мұнда қорытынды жасалады: шахталы пеш шлактары немесе балқыту процестеріндегі шлактар тотығуға жіберіледі, сонда олардың құрамындағы мырыш оксидінің мөлшері жоғары болуы керек. Бұл процестің толық тиімділігін анықтайды.  Мырышты айдау процесінде қатты көміртегінің болуы процесті сулы бумен ылғалдандыру кезінде оның көрсеткіші жақсарады. Үру арқылы ылғалдануы 7 % судың мөлшерінде 1,5 есе фьюмингілеу пештерінің өнімділігін арттырады. Алынған нәтижені келесідей реакция арқылы көрсетуге болады:

C + H2O = CO + H2

3) Фьюмингілеу процесінің құрылымы.

Сурет 13. Фьюмингілеу процесінің тізбектік сызбасы.

Берілген температурада сутегі көміртегі оксидіне қарағанда ең тиімді тотықтырғыш болып саналады. Бұл реакцияның жылулық тиімділігі эндотермиялық болып саналады,  және сондықтан да жылулық баланстың шығыны жоғары болмас үшін процесті оттегі ауасымен үрлейді. Мырышты айдау процесінде үрлеудің қысымы маңызды қызмет атқарады. Ауа тізбектері мен көпіршіктері құрамында мүлдем түсті металдар болмайды, олар қарқынды түрде мырыш буына айналады, сонымен қатар қорғасын байланыстары мен басқа да ұшқыш байланыстар металдың қысымдық тепе –теңдігінің ауытқуымен балқыма массасы мен тізбегінде төмендейді. Шығарылатын газ құрамында түсті металдардың концентрациясы айтарлықтай төмен болады,  тотығатын балқыма құрамында жоғары болады. Бұл шығарылатын газдардың тізбектер мен көпіршіктерге айналуына алып келеді, бұл ұшқыш компоненттерді үрлеу қысымын арттырады.  Біріктірілген шлактарды тотықтыруда мырыштан, негізгі қоспадан басқа  шлакты балқыма құрамындағы қорғасын, мыс және басқа да түсті металдар қатысады. Мырыш оксидінің мөлшерімен салыстырғанда ол қоспалардың мәні төмен болады.   Қорғасынның барлық байланыстары, әсіресе PbS, фьюмингілеу процесі кезінде бу қысымдарының берілу температурасы айтарлықтай жоғары болады. Қорғасын булы қысымының әсері және оның байланыстары температураға байланысты келесідей теңдіктер бойынша сипатталады:

Lg(PPb(ж) ) = -6210/Т + 6,34;

Lg(PPbs(тв) ) = -7850/Т + 9,19;

Lg(PPbo(ж) ) = -7640/Т + 8,04;

Сондықтан да қазіргі кезде мырышты айдау арқылы бөліп алуда оның  мөлшері 100 % болады.  Ал мысты  бөліп алу мөлшері айтарлықтай төмен. Бастапқы кезеңде фьюмингілеу процесін үздіксіз жүргізуде (10 - 15 мин.) шлак  = 1 дейін қыздырылады. Бұл магнетиттің пайда болуына алып келеді және  шлак құрамындағы штейнде болатын мыстың балқуына көмек береді.  Келесі тотығу шарттары балқымадан қымбат жұқа дисперсті  мысты штейндердің қоспасын бөліп алады, олар құрамында майда тамшылардың негізінде қиын бөлінеді, нәтижесінде пештің жеке фазасы немесе электрлі тұрақтандырғыштардың арнайы құралдарының мөлшерін анықтайды.    Жоғары мырыш құрамды металлургиялық шлакты  электротермиялық әдіс бойынша өңдеу процесінде сұйық мырыш конденсациясы және барлық байланыстырушыларды қолданады, сондықтан да тиімді әдіс болып саналады. Аталған әдіс, көптеген жағдайларда фьюмингілеу мен вельцтеу процестеріне қарағанда тиімдірек болып келеді, егер де мырышты дистилляциялау тікелей әдіс түрімен жүргізіліп, өңделген жағдайда бұл процесс тиімді.  Сұйық конденсациялары бар электротермиялық балқыту әдісі арқылы мырышты, қорғасынды бөліп алу, сәйкесінше  23 және  20% және одан да жоғары болады, ал негізгі жабдықталу қондырғылары   фьюмигілеу процесіне қарағанда 2 төмен болады. егер де тотықтырғыштың шығынын есептейтін болсақ,  онда электротермиялық арқылы өңдеу әдісі  вельцтеу процесіне қарағанда  5 есе тиімді.

Электротермиялық әдіс арқылы шлакты өңдеу екі сызба бойынша ұйымдастырылады. Бірінші сызбада пеш қыздыру негізінде жұмыс жасайды, осы кезде мырыш булары мырыш оксидіне дейін тотығады, тотығу процесі жандырудың арнайы камерасында жүргізіледі және қолдық тазартқыштар арқылы ұсталады. Екінші сызба электротермиялық пешті  10 Па дейін қыздырады, ары қарай мырыш арнайы конденсаторларда конденсацияланады, онда сұйық тамшы мырыш және қорғасын арнайы араластырғыш көмегімен араласады.  Процесті осылай ұйымдастыруда шлактан және қалдықты мырыштан басқа штейн алынады, оның құрамы металдық мырыштың қатты бөлшектерінен құралады, мырыш беті тотыққан түрде болады.

4) Шлактарды вельцтеу процесінің құрылымдық сызбасы.

Вельцтеу процесінің өзектілігі болып, мырыш құрамдас дисперсті материалдың кокспен араластырып, жоғары максимальді температурада араластыру мен материалды балқыту, сонымен қатар шихтаны кокспен тепе – тең етіп араластыру мен мырыш мөлешрін шихтаның құрамынан бөліп алу болып саналады. Көміртекті тотықтырғыш процесі қарқынды жүреді, бір−бірімен байланысатын фаза аралық беттіктер көмегімен тиімді болып саналады және фаза  тотықтырылады да СО пайда болады, сонымен қатар тотығу процесі жүреді.  Тотықтыру процесінің соңына таман тотыққан қатты материал фазадағы қалдық мырышты ерітеді де қатты материалдың жалпы массасына қосады. Сондықтан да вельцтеу процесі материалды өңдеуде мырыш концентрациясының төмен мөлшерін өңдейді.

Қатты тотықтырғыштың дисперстілігі және қатты тотыққан материал процесс кедергісін айтарлықтай мөлшерде арттырады. Осыған байланысты тотықтырудың жоғары жылдамдығында мырыштың қалдықты концентрациясы шихтаы құрамында азаяды.

С 1 — пештің төменгі басы; 2 - тіреуіштер; 3 — сыртқы тізбектегі шестерна; 4 – пештің корпусы; 5 – пештің беткі басыы; 6 — пештегі тиегіш торц; 7 — шихта қабаты; 8 – тіреуіш дөңгелектер; 9 - тығын; 10 – қысқа жалынды тізбек (табиғи газда немесе мазутта жұмыс істейді); 11 – пештің шығарғыш торцы; 12 – шаң ұстағыш камера; 13 -кулер; 14 – қолдық тазартқыштар Сурет 15. Вельцтеуге арналған барабанды пеш. Вельцтеу процесі кезінде айдағыштар шихта бетіне жақын болғандықтан тотығады. Сондықтан да эндотермиялық процестерге жұмсалатын шығын тотығу процестеріндегі жылу мөлшерін айтарлықтай орнына келтіріп отырады. Шихтаны үздіксіз араластыру және айналмалы пештегі шихталар жақсы жылумен қамтамасыз етеді, олар айдағыштардың қызуы негізінде бөлінеді. Осыған байланысты вельцтеу процесі кокстың төмен мөлшерін жаңармай ретінде қолданады, көбінесе жылу вельцтеу пешінің қабырғалары мен газы компенсациялауда шығындалады. Аталған артықшылықтарына байланысты қатты дисперсті және қымбат емес мырыш өнімдерін алуда вельцтеу процесі тиімді болып саналады, сонымен қатар өнімдерді байыту қоспалары мен қымбат тотыққан мырыш және мысты−мырышты кендерді байытуға қолданылады. Аталған процесс бастапқы шихаталардың ылғалдылығын шектемейді. Процесс тұрақты режиміне байланысты мамандандырылған жұмысшылар санын көп қажет етпейді. Процесті жүзіге асыру үшін вельцтеу пеші қолданылады, құбырлы өз осімен айналатын пеш, көледенң иілген бұырыш бар, соның негізінде жоғары және төменгі торцтары дұрыс жұмыс жасайды, торц арқылы өңделетін шихтаның қатты қалдығы – клинерді тиейді. Вельцті пештердің қалыпты жұмыс жасауы үшін тотықтыратын газды ортаны құру керек, ал газды тізбекте шихта тотығады. Үрлеудегі оттегі тотықтырғышты жандыру кезінде шығындалады, сонымен қатар коксты жағу мен айдау процесін тотықтыруда шығындалады. Шихта құрамына кіретін газды оттегіні толық қолдануда газды тізбекте СО пайда болады, ал СО2, О2 мөлшері тізбекте пешке түсетін ауаның жылдамдығы мен тізбектілігіне байланысты, сонымен қатар газды тізбектің температурасына байланысты болады. Пешке берілетін ауа тізбегінде оттегі тиімді шығындалады, ал көп мөлшерде экзотермиялық реакцияны жүргізу жұмсалады. Осыған байланысты және мұздатылған шихта негізінде газды тізбек бірден қызады, алайда торцтан 12 м қашықтықта оттегінің барлық мөлшері шығындалады (қалдық концентрация мөлшері < 3 %). Ары қарай газ жылуды тасымалдағыш ретінде және айдағыштарды өңдеу ретінде қолданылады (шаң ұстағыш арқылы шығару). Кокстың жануы үшін, шыығарылатын газ құрамындағы оттегі концентрацияясын арттыру үшін оттегіні біріншілей ауамен байытады. Айдағыштар құрамында тотығуға қатысты түрлі қоспалар болады, айдағыштарда тотықтыру процесін толық жүргізуде шығарылатын газдардың құрамындағы оттегі концентрациясын арттырады, ол шикізаттың сапасын жақсартады, оттегі концентрациясын екіншілейй үрлеу арқылы арттырады, нәтижесінде содержат ауа құрамындағы оттегі концентрациясы пеш арқылы өткенде 25,7 % болады, бұл пештің өнімділігін 20 % дейін арттырады, шихтаның максимальді температурасы 1000-15000С дейін арттырады, айдағыштар сапасын жақсартады, шихтаның тиімді өңделуіне көмектеседі. Материалдарды вельцтеу өнімі болып вельц – оксидтер саналады, олар аралық өнім болып келеді, үлкен шаң – қайтымды өнім, клинкер, олар мыстың жеткілікті мөлшерінде және өңделетін мыс өндірісінде көп қолданылады және өндіріс орнының қалдық сақтай қоймаларында сақталады (құрамында қымбат байытылған материалдар, қорғасын, мырыш болады). 5) Шлактарды электротермиялық өңдеу. Гинцветметтік жұмыстарда электротермиялық процесті екі негізгі бағыт бойынша жүргізеді: 1 – электрлі пештегі балқымаларға инертті газды (азот) масса алмасу процесі негізінде араластыру ол пештің жоғарғы фурмасында өңделеді; 2 – тотықтырғыш газдары арқылы реакциялық аймақта температураны арттыру. Соңғы жағдайда төмен температуралы плазмаларды өңдеу алдыңғы қатарға қойылды. Жартылай өндірістік электротермиялық процесс көмегімен мырыш құрамдас шлакты араластыру арқылы тотықтыруда өндірістік электрлі пештердің өнімділігі 7 – 10 есеге артты. Екі сағат ішінде электротермиялық тотығу азот арқылы барботажды араластырылады, соның негізінде қалдық шлак құрамындағы мыстың мөлшерін 0,4 %, мырыш мөлшерін 0,6 % төмендетуге көмектесті. Осы ретте мыс және мырышты бөліп алу 91–96% құрады. Электротермиялық тотықтырғыштардың технологиялық параметрлері мырыш құрамдас шлактар үшін фьюмингілеу процесінің негізгі көрсеткіштерінен айтарлықтай жоғары болды. Сурет 14. Электротермиялық пештің жалпы түрі. Төмен температуралы плазмада газ – тотықтырғыш ретінде пропан, газ тасымалдағыштар ретінде аргон қолданылды. 5 және 14− сурет. Электротермиялық пештерде мырыш құрамдас шлактар өңделеді, сонымен қатар пеште штейндер мыссыздандыру процесі көмегімен өңделеді. Сонымен қатар мырыш белилдерін металдық мырыштарды бөліп алуға болады және т.б. Бақылау сұрақтары: 1. Фьюмингілеу процесінің құрылымын сипаттаңыз. 2. Шлактарды вельцтеу процесінің құрылымдық сызбасының мәні. 3. Шлактарды электротермиялық өңдеу процесін анықтаңыз. Ұсынылған әдебиеттер: 1. Лоскутов Ф. М. Металлургия свинца и цинка. М, Металлургия, 1965, 495. 2. Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка. М, Металлургия, 1964, 346. 3. Смирнов М.П. Рафинирование тяжелых цветных металлов. М, Металлургия, 1970, 465. 14-15 Дәріс. Технологиялық шаң мен газдарды тазарту құрылғылары. Олардың құрамындағы пайдалы қоспаларды бөліп алу жолдары және әдістері 1) Шаңдарды сульфаттау процесінің өзектілігі. 2) Кадмий мен таллийді алу. 3) Теллур мен селенді бөліп алу. 4) Индийді алу. 5) Ренийді бөліп алу әдістері. 6) Штейннің түзілуі. 7) Шпейзаның түзілуі. 8) Мысты шликерлердің пайда болуы. 9) Мысты материалдарды өңдеу 1) Шаңдарды сульфаттау процесінің өзектілігі. Шахталы пешке ауаны үрлеуде кокстың жануы мен химиялық реакцияның жүруіне байланысты шаңды газды қоспа пайда болады, олар колошник арқылы газды ұстағыш көмегімен шаң ұстағыш құралына беріледі. Ірі шаңдар циклондарда және шаң ұстағыш камераларында жұтылады, ал майда шаңдар – қолды тазартқыштар мен тазартқыш құралдарында жұтылады. Ірі шаң құрамы бастапқы шихта құрамынан айырмашылығы мүлдем болмайды және құрамында келесі шикізаттар кездеседі, %: Pb 55 – 65; Zn 12 – 20; S 6 – 8; Fe 0,1 – 1,5; As 0,5. Ірі шаңды шихтамен бірге агломерациялау процесіне жібереді. Майда шаң құрамында кездейсоқ элементтер мен байланыстыырушылар болады, олардың құрамы, %: Pb 50 – 60; Zn 2 – 20; Cd 0,3 – 4,5; Tl 0,005 – 0,13; In 0,002 – 0,01; Se 0,03 – 1,3; Te 0,015; As 0,3 – 7,0. Бұл шаң түрі гидрометаллургияда кездейсоқ және бағалаы элементтерді бөліп алу қолданылады. Шымкент қорғасын зауытында шаңдар сілтісіздендіру процесі алдын құрамындағы күкірт қышқылын сульфаттайды. Осы ретте газды фазаны айдайды да, хлор, фтор, сонымен қатар селен алынады, олар шаң ұстағыш құралдарда ұстап қалынады. Шаңды сульфаттау сызбасы төмендегі суретте көрсетілген. Технологиялық сызбаға байланысты, бірінші операция негізінде концентрлі күкірт қышқылымен шаңды бөлшектеу болып саналады. Мөлшерленген шаң мөлшері жіне қышқыл мөлшері табақшалы бөлшектегіштерге беріледі, бөлшектегіш диаметрі 2,5 м болады, осы ретте шаң өңделеді бөлшектер алынады. Түсті және кездейсоқ металдар күкірт қышқылымен байланысуында тотыққан байланыстар алынады, да көп мөлшерде жылу бөлінеді, сонда бөлшектердің температурасы 200° С дейін жеткізіледі. Сондықтан да 50-60% хлор және фтор мөлшері бөлшектеу процесі негізінде ұшып кетеді, ал мышьяк байланыстарға айналады да термиялық өңдеу кезінде айдалады. Шымкент қорғасын зауытында шаңдар сілтілендіру процесі алдында күкірт қышқылымен сульфаттау процесінен өткізіледі. Осы ретте газды фазада хлор, фтор, сонымен қатар селен алынады, олар шаң ұстағыш құралдарда ұстап қалынады. Шаңды сульфаттау сызбасы төмендегі суретте көрсетілген. Технологиялық сызбаға байланысты, бірінші операция негізінде концентрлі күкірт қышқылымен шаңды бөлшектеу болып саналады. Мөлшерленген шаң мөлшері жіне қышқыл мөлшері табақшалы бөлшектегіштерге беріледі, бөлшектегіш диаметрі 2,5 м болады, осы ретте шаң өңделеді бөлшектер алынады. Түсті және кездейсоқ металдар күкірт қышқылымен байланысуында тотыққан байланыстар алынады, да көп мөлшерде жылу бөлінеді, сонда бөлшектердің температурасы 200° С днйін жеткізіледі. Сондықтан да 50-60% хлор және фтор мөлшері бөлшектеу процесі негізінде ұшып кетеді, ал мышьяк байланыстарға айналады да термиялық өңдеу кезінде айдалады. Бұл әдіс арқылы дайындалған бөлшектер беткі қабаты қайнатылатын пештерде термиялық өңделеді, пеш температурасы 450-6500С. Термиялық өңдеу процесінен хлор және фторлы айдағыштар алынады. 2) Кадмий мен таллийді алу. Ерітіндіден мырыш қабықшалары алынады да жаңа бір өнім түрі алынады, оның құрамында Cd, Sn, In болады. Өнімді кептіргеннен соң қалайы бөлініп алынады. Бір литр қалайы құрамында (13,5 кг) 6 кг өнім балқытылады. Амальгамды анод электр тогыв арқылы тазартады, нәтижесінде қола, индий, кадмий алынады. Алынған 99%-ды In балқыту аймағын тазартып шығады. Қазіргі таңда таллийдің негізгі қайнар көзі болып қалдықтар мен жарытлай өнімдер саналады, олар сульфидті кендерді өңдеу кезінде алынады. Тотықтыру және агломерациялық сульфидті концентраттарды жағуда таллийдің жарты бөлігі газдармен бөлініп шығады да, электрлі тазартқыштардың шаңын тазартады және басқа да шаң ұстағыш құралдарды тазартады. Бұл TlO2 және Tl2S элементтерінің шаң ұстағыштық қабілетінің жоғары болуымен түсіндіріледі. Қорғасын концентрациясын агломерациялық жандыруда 50% таллий мөлшері газдармен сыртқа шығарылады. Электрлі тазартқыштардағы шаң құрамында оңадаған пайыз таллий мөлшері болады. Шахталы балқыту кезінде шлактардың 20% таллийге, қалғаны қорғасын мен шаңға ажыратылады. Қорғасынды тазартуда талийдің көп мөлшері (70-80%) мысты өнімдергеажыратылады, 10-15% сілтілік қорытпаға айналады, бұл қорғасын құрамындағы мышьяк пен сурьманы өңдеу кезінде жүреді. Мырыш концентраттарын жандыруда таллийдің көп мөлшері айдалады және кадмиймен бірге цоклонды және қазандық шаңдарына қосылады. Шаңдар жану материалдарымен бірге сілтісіздендіреді, оларды тазартуда таллий мыс және кадмиймен бірге цементтеледі де нәтижесінде кекпен кадмий әрекеттеседі. Мысты концентраттарды тотықтыру арқылы жандыруда таллийдің көп бөлігі жану процесінде қалып қояды. Салыстырмалы балқыту кезінде таллий штейн мен шлакқа ажыратылады. Мысты штейндерді конвертирлеу кезінде 50-75% таллий шлакқа айналады, шлактарды фьюмингілеу кезінде 90-99% таллий айдағыштарда өңделеді. Бастапқы материалдар құрамында көбінесе таллийдің мыңдаған жүздеген пайыздық үлесі болады. Солардың ішінде таллий ерітілген күкірт қышқылымен сілтіленеді. Ары қарай таллийді толығымен бөліп алу үшін бөлшектелген материалдарды сульфаттайды, онда пештің қайнау қабаты 300-400 0С болады. Таллий концентраттарын алу үшін таллийді таллий гидроксиді (III) ретінде алады, сонымен қатар сульфид, хромат, таллий хлориді (I), сорбциялау немесе ион алмасу арқылы бөліп алады, сондай ақ сұйықтықты экстракциялау, цементация процестері де қолданылады. Дұрыс әдісті таңдау еретінді құрамындағы таллий концентрациясы мен кездейсоқ элементтердің болуына байланысты болады. Ендігі кезекте тиімді эктракциялау әдісін қарастырамыз. Экстракциялық әдістер таллийдің бөлініп алу технологиясын жеңілдетеді. Отандық өндіріс орындарында күкіртті қышқылды ерітінділер көмегімен таллийді экстракциялау әдісі қолданылады, процесте трибутилфосфат (ТБФ 50% -ды керосинді ерітінді) қолданылады. Шектелген фазада таллий құрамдас ерітінді әрекеттесуінде йодтың кейбір мөлшері ерітіндіге иондалған йод түрінде өтеді, нәтижесінде процесті тотықтырғыштар пайда болады: As (III), Fe (II) (егер де қажет болған жағдайда ерітінді тотықтырғыш болады Na2SO3). Пайда болған ерітінді TlJ шектелген фазаға өтеді, нәтижесінде TlJ3.3ТБФ комплексі пайда болады: Tl+сулы + J-сулы + (J2.3ТБФ) шектелген ↔ TlJ3.3ТБФ Ерітіндіде йодты иондардың концентрациясының аз мөлшерінде кадмий, мыс, мышьяк, сурьма және мырыш өте төмен деңгейде экстракцияланады. Индий ерітінді құрамынан бөлініп алынады, мысалы, Д2ЭГФК экстракциясы (фосфор қышқылының ди-2-этилгексині). Таллий органикалық фазадан реэкстракцияланады, процесс 350 г/л H2SО4 ерітіндісімен жүргізіледі, ол экстрагенттің регенерациялау процесін бұзады: 2 (TlJ3.3ТБФ) + H2SО4 + Н2О2 + 3ТБФ = Tl3SO4 + 3(J2.3ТБФ) + 2 Н2О Сәйкес келетін қатынастарда органикалық және сулы фазаның көлемдері экстракциялау стадиясында және реэкстракциялауда бастапқы ерітінділер өңделеді, олардың құрамында 0,2-0,6 г/л таллий болады, ал реэкстрагентті таллий концентрациясы 20-35 г/л болады, нәтижесінде қара таллий алынады да цементтеу әдісі негізінде мырыш алынады. Екі операция нәтижесінде (бөлшектеу және қыздыру) хлор және фтор 85-90% дейін жойылады, ал мышьяк - 80- 85%. Осы қоспалармен бірге қорғасынды шаңдардан селен 65-70% айдалады. КС типті пештен және бөлшектегіштегі газдар құрғақ электрлі тазартқышта және ылғалды электрлі тазартқышта тазартылады. Қорғасынды шаң Бөлшектеу күкірт қышқылының концентрациясы Бөлшектер Қыздыру Сульфидті өнім шаңдалған газ Сілтілеу Ылғал шаң ұстағыш Қорғасынды кек Фильтрат Шлам Газдар Қорғасын өндірісі Кездейсоқ металдар өндірісі Атмосфераға Сурет 16. Металдық шаңдарды сульфаттау процесінің сызбасы. 3) Теллур мен селенді бөліп алу. Осы ретте газ құрамынан мышьяк және селен алынады. Құрамында ерітіндісі бар мышьяк әктасты сүтпен өңделеді, нәтижесінде мышьяк құрамынан кальций арсенаты алынады да ол ары қрай өңделеді. Селенді селенді-мышьякты шламдардан комбинатта қолданылатын технология бойынша бөліп алады. Қыздырылған бөлшектер құрамынан кадмий, сонымен қатар бағалы қоспаларды бөліп алу мақсатында сумен сілтілену процесіне жіберіледі. Металлургиялық өнімдердің ішінде екі элементте екі тотықты болып келеді. Берілген жағдайда SeO2 қыздуры арқылы сумен сілтіленеді.Содан соң қалдықтары бөлінген соң ТеО2 алынады, соңғысы күкіртті немесе тұз қышқылымен сілтіленеді. Екі элементте күкіртті газбен тотығады, содан соң сәйкес қышқылданады: H2Se03 + 2SO2 + H2O = 2H2SO4 + Se; Осы ретте тотықтырғыштар негізінде сонымен қатар күкірт қышқылының тұздары Na2SO3, NaHSO3 қолданылады. Процесс ерітінді бойында жүргізіледі, ол күкіртті қышқылымен тотыққан түрде болады, H2SeS2О6 бейтарапты әлсіз байланыстар алынады. Күкіртті қышқыл ерітінділерінде H2Se04 болады, ол күкіртті қышқылмен келесі реакцияны түзеді: H2Se04 + 2HC1 = H2Se03 + Cl2 + Н2О. Ыстық ерітінділер H2Se04 екі валентті темір оксидтерімен тотығады (FeSO4 және FeCl2): SeO42- + 2Fe2+ + 2Н+ = SeO32- + 2Fe2+ + H2O. Күкіртті қышқылмен екі элементтің де тотықпауы үшін МеТеО3 және Ме Se О3, ерітіндінің қышқылдық мөлшерін арттырады (27 айн. % НСl артық емес, оның тығыздығы 1,19). Сонымен, φ0 Se/SeO32-оң электрлі (+0,75 в), ал φ0 Te/TeO32- (+0,53 в), ең алдымен SeO3 тотығады. Ерітіндінің төмен қышқылдық мәнінде екі элемент те тотығады. Селенді селенидтен келесі реакция бойынша алынады: Na2Se + 1/2O2 + Н2О = Se + 2NaOH. Теллурлы немесе оның тұзы күкіртті андигридпен тотығады: Н2Те03+ 2SO2 + Н2О = Те + 2H2SO4; Сәйкес келетін қатынастарда органикалық және сулы фазаның көлемдері экстракциялау стадиясында және реэкстракциялауда бастапқы ерітінділер өңделеді, олардың құрамында 0,2-0,6 г/л таллий болады, ал реэкстрагентті таллий концентрациясы 20-35 г/л болады, нәтижесінде қара таллий алынады да цементтеу әдісі негізінде мырыш алынады. Металлургиялық өнімдердің ішінде екі элементте екі тотықты болып келеді. Берілген жағдайда SeO2 қыздуры арқылы сумен сілтіленеді.Содан соң қалдықтары бөлінген соң ТеО2 алынады, соңғысы күкіртті немесе тұз қышқылымен сілтіленеді. Екі элементте күкіртті газбен тотығады, содан соң сәйкес қышқылданады: H2Se03 + 2SO2 + H2O = 2H2SO4 + Se; Күкіртті қышқылмен екі элементтің де тотықпауы үшін МеТеО3 және Ме Se О3, ерітіндінің қышқылдық мөлшерін арттырады (27 айн. % НСl артық емес, оның тығыздығы 1,19). Сонымен, φ0 Se/SeO32-оң электрлі (+0,75 в), ал φ0 Te/TeO32- (+0,53 в), ең алдымен SeO3 тотығады. Ерітіндінің төмен қышқылдық мәнінде екі элемент те тотығады. Селенді селенидтен келесі реакция бойынша алынады: Na2Se + 1/2O2 + Н2О = Se + 2NaOH. Теллурлы немесе оның тұзы күкіртті андигридпен тотығады: Н2Те03+ 2SO2 + Н2О = Те + 2H2SO4; Шаң Mn FeSO4 2сағат H2SO4 ZnO бейтараптандыру фильтрлеу аглоцехтағы кек Ерінді Cd, Mn, Zn, Tl, ReO4, SO4,Cl ZnO, FeSO4, ZnS, SrCO3 As, Fe, Cu, Pb ден терең тазалау Фильтрлеу Ерітінді Cd, Zn, Tl, ReO4 Цементациялау ЦРС Zn шаң Zn шаң Ерітінді Cd, Tl, ReO NaOH Доцементация Балқыту Фильтрлеу Cd, Tl металл NaOH, ReO, ZnO, CdO Zn, Cd, ReO Ерітінді Zn, Mn H3PO4 Na2CO3 Бөлшектелген су Фосфаттарды тұндыру NaOH ерітінді Кек ZnO,CdO,Reo Фильтрлеу H2SO4 Ерітіндіні СКЦ-ге Тауарлы ReO CdSO4, ZnSO4 (Zn, Mn)3, (PO4)2 ReO ReO2 Re2O3 Еру H2O2 HReO4, Zn(ReO)2 , Cd(ReO)2 NH4 ReO4 тұндыру Электродиализ Тауарлық NH4 ReO4 Сурет 17. Таллий, кадмий және ренийді алу. Осы ретте ерітінді қышқылдығы 80 айн. % жоғары болуы керек. НСl тығыздығы 1,19, қарсы болған жағдайда Те басқа элементтің потенциалдарымен әрекеттеспейді φ0 Te/TeO32- де кері электрлік әсер мәні пайда болады. Теллур электролиздеу арқылы ерітіндіден бөліп алынады: Na2Te03 + NaOH Көбінесе, 160 г/л NaOH және 100 г/л ТеО32- концентрациялары қолданылады. Тот баспайтын болаттағы электродтар температурасы 25 — 40°С, электродтардағы ток мөлшері 1 а/дм2 болады. Катодтар материялық диафрагмаға теллцр кристалдары жинайды. Ток шамасы 80 — 90% арасында болады. Теллурмен ерітіндіні электродтан өткізуде теллурдың сілтілік оксидтері катодта және анодта бөлінеді: Na2Te — 2e→Te +2Na+ Алынған теллур электродтар арқылы тазартылады да теллур ерітіндісі анодқа беріледі. Нәтижесінде селен тазартылады, теллурды электродтар арқылы ажыратуда теллур және селен өнімдері алынады. Ары қарай селенді тазарту вакуумды ыдыста 250 — 300° С температурада жүргізеді. 4) Индийді алу. Индийді алудың негізгі әдісі болып мырышты гидротермиялық өңдеу әдісі саналады, сонымен қатар қорғасын мен қалайы металлургиялық зауыттарында бөліп алады. Қорғасынды концентраттарды гидрометаллургиялық әдіс бойынша өңдеуде индий гидро тотығы In(ОН)3 − Fe(OH)3 бірге рН = 3,5 — 3,7 көрсеткішінде алынады және ерітілмеген қалдығы электролиздеу арқылы қышқыл ерітіндісін алады. Индийдің жарты бөлігі бейтарапты ерітінді құрамында қалып қояды, ерітіндіні мырышты шаңмен өңдеуде ол мыспен, сурьмамен, кадмиймен (мысты-кадмийлі кек) әрекеттеседі. Қышқылды сілтілеу кезіндегі пайда болған қалдықтар тотықтыру-қышқылдану арқылы айналмалы пештерде (вельц-процесс) жандырылады, осы ретте қалталы тазартқыштарда мырыш тотығы алынады. Мырыш тотығының құрамы In2O3, PbO, CdO, As2O3 болады және ары қрай ерітіндімен сілтілеу процесіне жіберіледі де құрамындағы H2SO4 мөлшері 200 г/л болады. Тазартылған қалдық PbSO4, және индий InPO4 әлсіз қышқылдарынан бөлінеді. Қорғасын кендерін өңдеудегі шаңдар құрамында индий, селен және таллийдің мыңдаған бірлікті пайыздары болады. Алынған өнім құрамында 0,1—0,7% In болады, олар ары қарай байытылады және оның құрамындағы индий шаңмен бірге айдалады, ал жарты бөлігі қалайылы - шикі затқа айналады. Қалайылы балқытудағы шаң H2SO4 бірге 300° температураға дейін қыздырылады (сульфатизациялау процесі). Біріккен бөлшек ерітінді құрамында сілтіленеді, де құрамынан мырышты шаң алынады. Қалайылы-шикі өнім құрамына А1 қосылады, және индий жейілетілген салқындату процесі арқылы бөлінеді, индий құрамында In, Sn, Al, Zn болады (соңғысы флюске айналады − ZnCl2). Бөл өнім H2SO4 немесе НСl тотықтырады: Ары қарай АҚ Южполиметалл зауытындағы шаңды өңдеудің технологиялық сызбасын қарастырамыз, Сурет 17. Шаңды сілтілендіру процесі қайтымды ерітінділері бар реакторларда жүргізіледі, онда күкірт ерітіндісі 80-100 г/л концентрацияда салынады. Ерітінді бумен 800С температураға дейін қыздырылады. Ерітінді қышқылдығы сілтімен титрлеу арқылы анықталады. Жұмыс жасап тұрған араластырғышта марганецті кен 25-30% мөлшерде майдаланып салынады, содан соң сол массаға байланысты шаң салынады да 3-5 тона кішкентай көлемде өңделеді. Күкіртті қышқылмен сілтілеуде шаңдар марганец кенімен және темір бөлшектерімен Cd, Tl, Re, Zn, As және хлорид-иондарына айналады, осы ретте ерітінді қышқылдығы 100 г/л ден 20 г/л дейін төмендейді, содан соң бейтараптану процесі жүреді. Нәтижесінде пайда болған қорғасынды-мышьякты кек процестің бастапқы бетіне жіберіледі. Фильтрат процестің негізгі технологиялық ерітіндісі болып саналады, соңғы тазарту процесінен соң фильтр-преске As, Fe, Cu и және Pb тереңдетілген өңдеуге жіберіледі. Осы реттегі операцияларда Cd, Tl және Re тығыздығы ерітінді мөлшерімен анықталады. Ары қарай тазартылған еретінді цементтеледі, нәтижесінде Cd,Tl және Re ЦРС типті аппаратта мырыш шаңымен өңделеді. Алынған кадмий ұнтағы каустикалық сода қабатымен балқытылады, балқу температурасы 4000С. Осы кезде рений толығымен каустикалық сода ерітіндісіне айналады. Ал таллий толығымен кадмий ерітіндісіне өтеді, де тазарту әдісі арқылы ZnCl2xNH4Cl алынады. 5) Ренийді бөліп алу әдістері. Ренийді бөліп алуда өндірістік ерітінділер түрлі құрамда әртүрлі әдістер арқылы өңделеді: 1) белсенді көмірде сорбциялау; 2) ион алмасу смолаларында сорбциялау; 3) сұйық экстракциялау; 4) аз ерітілетін байланыстарды қыздыру (KRe04 немесе Re2S7). Қазіргі таңда қыздыру процесі шектеулі қолданысқа ие. Олардың негізгісі болып сорбциялық және экстракциялық әдістер саналады, сондықтан да перренат аммония NH4Re04 алынады, нәтижесінде металдық рений алынады. Белсенді көмірмен сорбциялау. Ренийді күкіртті қышқыл ерітіндісінде белсенді көмірмен сорбциялайды, олардың қышқылдығы кең интервал айырмашылығында ( рН=2+3 қышқыл концентрациясы 30-40 % болғанша) болады. Көмірдің сыйымдылығы төмен - 2-4 % (рений концентрациясы 0,03-0,06 г/л) болады. Рений қышқылымен бірге молибдат-иондары сорбцияланады. Бұл операция алдын ала тазарту процесін қажет етеді, ол концентраттар молибден мен ренийді бөліп алады. Дәл осы мақсатпен кальций молибдаты қыздырылады немесе аз негізділікті смоламен араласады, мысалы, АН-1 типті күкірт қышқылды сыйымдылық тығыздығы рН = 2-5-3болады. Осы шарттарда аниондар смола құрамында мүлдем сорбцияланбайды. Көмір бетінде сорбциялануды таңдалмалы түрде жүргізеді: ең алдымен молибден салқын сода ерітіндісімен 1 % сорбцияланады, ал содан соң рений - 900 С 1-3 % температураға дейін қыздырылған сода ерітіндісімен сорбцияланады. Сорбциялауды көмір бетінде жүргізуде кедей ерітінділер құрамынан рений екі әдіс бойынша бөлініп алынады (0,01-0,05 г/л рений). Осы ретте сорбциялану арқылы алынған ерітінді құрамында 0,2-1 г/л рений болады. Концентрленген ерітінділерді алу үшін сорбциялау процесін көмірде жүргізу операциясын қайталайды, содн ион алмасу арқылы концентрлеу процесі тиімді жүреді. Сорбент ретінде қолданылатын көмірдің артықшылығы – ренийді өңдеуде таңдалу қабілетінің жоғары болуы болып саналады; ал кемшілігі - аз сыйымдылығы мен белсенділігінің 4-6 сорбция – десорбциялауда циклының жоғалуы саналады. Ион алмасу смолаларында сорбциялау. Ион алмасу арқылы сорбциялау ерітінділерден ренийді бөліп алу үшін түрлі нұсқараларды қолданылады. Ренийдің жоғары сыйымдылығы күшті негізді смола алу болып саналады (отандық смолалар АВ-17, АВ-27, AM және т.б.). Осы кезде рН = 6-8 болуында ренийдің сыйымдылығы 50-60% дейін жетеді. Аниондар ұқсастығы ReC>7 қиын негізділікті смолалар үшін жоғары болады, рений смоламен әрекеттесіп, натрий гидроксидін түзеді. Бұл процесс келесі көрсеткіштермен жүргізіледі: 7 н. НСІ, 4-5 н. HN03 немесе 1 н. Н2SO4. Егер де күшті негізділікті смолада сорбцияланған ренийден басқа молибден болуында ең алдымен молибдат-иондары ерітінді арқылы сілтіленді, ал содан соң ерітінді қышқылымен өңделеді де рений алынады. Қышқылдар ретінде ренийді қолдануға болады, сонда аммоний ерітіндісі бөлінеді (иондар SCN – ионитке қатты ұқсайды). Әлсіз негізділікті аниондар (отандық маркасы АН-2Ф, АН - 21, АН-82 және т.б.) рений бойыншы сыйымдылығы төмен болады, ал өңдеу процесін аммиак ерітіндісімен оңай жүргізуге болады, бұл технологияның жүруін жеңілдетеді. Төменде мысал ретінде ренийді бөліп алу және перренатты аммонийді алудың технологиялары көрсетілген, аталған технология ылғал жүйелерді жұтып алу негізінде жүзеге асырылады, г/л: Re 0,5-0,7; Мо 7-12; H2S04 120-150. 1−нұсқа. Әлсіз негізділік смола АН - 21x16 қолданылады, да S04~- немесе СГ – қалыпта болады. Қышқыл ерітіндіден смола таңдамалы түрде ренийді сорбциялайды (молибден тәжірибе түрінде сорбцияланбайды). Процесс екі сәйкес бағаналарда жүргізіледі, ал үшінші бағана тотыққан соң қосылады. Смоланың айлмасу сыйымдылығы рений бойынша 20-30 % құрайды. Рений смоламен өңделеді, өңдеу процесінде 5-6 %-ды аммиак ерітіндісі қолданылады. Алынған ерітінді (15-20 г/л Re) 1,13-1,14 г/см3 тығыздықта болғанша қыздырылады Салқындатқаннан соң NH4Re04 кристаллдары алынады. Бір кристалданған процесс негізінде жоғары жиілікті тұз алынады. Тұзды жалпы бөліп алу мөлшері 97-99 %. Дәл осы технология күкіртті қышқыл өндірісінде электрлі тазартқыштарды жуу үшін қолданылады. Алайда бастапқы ерітінді 100-150 г/л концентрациялы қышқылға дейін ерітілуі керек. 2 – нұсқа. Күшті негізділікті AM типті смола қолданылады, ол NO3 – немесе SО4-қалыпта болады. Ерітінділерден сорбциялау кезінде рений сыйымдылығы 10-15 % болады, молибден бойынша - 10 %. Рений и молибден бірге сорбцияланады. Молибден ары қарай өңделеді, өңделу процесінде 10 %-сілті ерітіндісі қолданылады, ары қарай рений өңделіп, 4 н. HN03 алынады. Экстракциялық әдістер. Ренийді сулы ерітінділерде түрлі экстрагенттермен экстрациялайды: спирттер, трибутилфосфат, амин тұзады және төрт негізді аммоний. Жоғары сапалы экстрагент болып күкіртті қышқыл ерітінділерінде, триалкиламин тұзы саналады (ТАА), ол ренийді жоғары коэффициент мәнімен H2S04 концентрациясына бөліп алады, оның мәні 50 % құрайды. Экстракция процесі фаза аралық анион алмасу процесімен жүреді: (R3NH)HS04 + ReO; (Ј3NH)Re04 + HSO" Аминатты ерігіш ретінде керосин қолданылады. Амин тұздарының түсіп кетпеуі үшін аз еритін керосинде көп атомды спирттер қосылады (фракциясы С1 - С9) немес трибутилфосфат қолданылады. Ренийді реэкстракциялауда 5-10 %-ды аммиак ерітіндісі қолданылады. Аммиакты ерітіндіден аммоний перренаты алынады. Ренийді экстракциялауда қышқылды ерітпей қолдана беруге болады, бұл бірқатар артықшылыққа ие, себебі қышқыл электрлі тазартқышты тазартуға көмек береді. Экстракциялауды 0,3-0,4 М тұз ерітіндісімен ТАА техникалық керосинді қоса отырып 10% спиртпен жүргізеді. Күкірт қышқылын органикалық фазамен жууда реэкстракция процесі 8-10 %-ды NH3ерітіндісімен жүргізіледі, органикалық және сулы фаза қатынасы 1:10, аммиакты концентраттар арқылы ренийдің 10-15 г/л мөлшері алынады, нәтижесінде ренийден аммоний перренаты алынады. Реннийден аммоний перренатын бөліп алудың жалпы мөлшері 98,5%. Рений ұнтағын алуда аммоний перренаты сутегімен тотығады: NH4Re04 + 2Н2 = Re + Н2N2 + 4Н20. Аммоний перренаты беті қапталған барабандарда резеңкемен тотығады. Майдаланған аммоний перренаты құбырлы пештерде сутегімен үздіксіз молибденді қосу арқылытотығады. Тұз жұқа қабат арқылы себіледі (6-8 мм). Тотығу процесі екі кезеңде жүргізіледі: 350-370 °С (Re02), содан соң 950-970 °С. Пештің ыстық аймағында өңделу уақыты 1-2 сағатты құрайды. Кадмийді майдалауда қорғасын шаңдары өңделеді, Гинцветмет және Вниицветмет институтында шаңды сульфаттау үшін күшті күкіртті қышқылын пайдаланған. Осы кезекте қиын балқытылатын кадмий ерітінділері кадмий сульфатына айналады, олар ерітіндіге оңай айналады және сулы шаңмен тотығады. Кадмийді майдалауда мырыш кендерін гидрометаллургиялық әдістер қолданылады. Кадмийді бөліп алуда электротермиялық әдіс арқылы электролитті қазандықтарда мырыштың кейбір мөлшері алынады. Сондықтан да, барлық кадмийді қыздырып бөліп алу үшін ерітінді құрамына мырыш шаңының қалдығын қосады, ал тазартылған мырышты кадмий бастапқы материалды дайындау үшін қолданылады. Кадмийді бөліп алудың максимальді деңгейі циклогексанон және циклогексанол көмегімен жүзеге асырылады, оларың мөлшері 60 - 80 % арасында болады; көптеген қалдықты ерігіштерді кадмийден бөліп алады оларды бөліп алу деңгейі өте төмен. Гидрометаллургиялық процестерде кадмийді бөліп алу кезінде кадмий құрамдас материалдарды күкірт қышқылымен сілтілейді, нәтижесінде кадмий ерітіндіге айналады. Содан соң кадмийлі сульфат ерітіндісі құрамындағы қалдықтарды жою мақсатында өңделеді, ол қалдықтар атап айтқанда мышьяк, кадмийді бөліп алу деңгейі циклогексанон және циклогексанолда 60 - 80 % арасында болады; көптеген қалдықты ерігіштерді кадмийден бөліп алады оларды бөліп алу деңгейі өте төмен. Гидрометаллургиялық процестерде кадмийді бөліп алу кезінде кадмий құрамдас материалдарды күкірт қышқылымен сілтілейді, нәтижесінде кадмий ерітіндіге айналады. Содан соң кадмийлі сульфат ерітіндісі құрамындағы қалдықтарды жою мақсатында өңделеді. Әлсіз қышқыл жуу ерітінділерінен кадмийді бөліп алуда ионитті колонналар қолданылады. Кадмий аластары ретінде NaCl ерітіндісі қолданылады. Кадмий аластары ретінде кадмий экстракциялау арқылы бөлінеді. Көптеген процестерге қарағанда кадмийді электролиз процесі арқылы бөліп алу қазіргі таңда үздіксіз операция болып саналады. Электролизерге бейтарапты электролитті салады, оның құрамында 150 - 220 г / л кадмий болады; бөліп алу процесінде электролит 10 - 35 г / л кадмиймен біріктіріледі және сол кезде электролизерде күкірт қышқылының мөлшері 70 - 180 г / л болады. Фейермонт зауытында агломерациялау шаңдары кадмийді бөліп алу үшін бейтарапты сілтіленеді, содан соң қалған қалдық мөлшері – қорғасынды кек – ыстық күкірт қышқылымен тағы да сілтіленеді. Ерітінді мыстан цементациялау арқылы тазартылады, содан соң құрамынан ыстық күкірт қышқылы бөлінеді. содан соң гидрация процесі кадмийді бөліп алудың экономикалық тиімділіген әсер етеді. 6) Штейннің түзілуі. Шахталы қорғасында балқыту кезінде алынатын жартылай металдық штейн, мыс, мырышғ темір мен қорғасыннан тұратын сұйық ерітінді болып саналады. Оның құрамында кейбір байытылған металдар, солардың бірі мышьяк, сурьма, аз кездесетін элементтер концентрацияланады. Нақты сыртқы параметрлері бар штейндер темір оксидінің кейбір мөлшерінде балқытылады. Біріншілей жартылай штейндердің құрамы түрлі зауыттарда әртүрлі болады. Мыс мөлшері 5 − 30 %, қорғасын 10 – 35 %, мырыш 2 – 10 %, күкірт 17 – 25 % арасындағы шамада болады. Аталған қоспалардан басқа штейн құрамында 1 % мышьяк, 2 – 3 % сурьма, 4 – 5 г/т алтын және 3 – 4 кг/т дейін күміс болады. Жартылай металдық штейндердің балқу температурасы айтарлықтай төмен және 600 – 9500С құрайды. Сұйық штейн тығыздығы 4,5 – 5,0 г/см3 аралығында болады, осы ретте шлак тығыздығы 3,5 г/см3 мәнінен аспайды. Тығыздықтарының мұндай айырмашылығы төмен фаза аралық тиегіштерден шлак пен штейнді бөліп алу мөлшерін арттыра алмайды (0,04 – 0,06 Н/м). Осыған байланысты штейннің негізгі массасы көбінесе қосымша өңдеуден кейін қара мысты бөліп алу үшін конвективті өңделеді, ал жарты бөлігі шлакпен бірге мырышты бөліп алу қолданылады. Конденсациялық штейндер мен мысты шликерлерді өңдеу электротермиялық пештерде жүзеге асырылады. (Сурет 5.) Шахталы балқытуда мышьяк және сурбма құрамындағы шихтаның жоғары мөлшерде болуы негізінде тағы да бір жеке өнім пайда болады, ол – шпейза, мышьяк және сурьманың ерітіндісі және металдық штейндер құрамында кездеседі. Кейбір зауыттардағы шпецза құрамы, % (массасы бойынша): As 1 – 30; Sb 1 – 6; Fe 8 – 60; Pb 5 – 30; Cu 1 – 15; Ni 1 – 10; Au (г/т) 0.01 – 0.1; Ag( г/т) 0,01 – 0,2. 7) Шпейзаның түзілуі. Шпейзаны қорғасын агломераттарын балқытуда ғана емес, сонымен қатар тазартылған қара қорғасын құрамындағы жартылай өнімді өңдеу кезінде бөліп алады. Осы кездегі шпейза құрамында 20 – 40 % қорғасын, 20 – 50 % мыс болады. Шпейзаның балқу температурасы штейнге қарағанда жоғары болады ( 1100 – 11500С), сонымен қатар тығыздығы да жоғары (5,0 – 6,0 г/см3). Сыртқы тізбегінде шпейза штейн мен қара қорғасын арасындағы аралық қабатты құрайды. Мыс құрамдас жартылай металдық штейндерді өңдеудің ең қарапайым әдісі болып, құрамындағы мысты бөліп алу саналады, мысты конвертерлеу арқылы бөліп алады. Алайда мысты штейндерді конвертирлеу оның құрамындағы мырыштың көп мөлшерде болуына байланысты тиіімсіз болып саналады. Сондықтан да біріншілей жартылай металдық штейндер мыспен байыту үшін біріншілей өңделуге жіберіледі. УКСЦК қолданылатын оңай әдістің бірі, біріншілей, мысты штейндердің аз мөлшерін, және жартылай мыс өнімдерін өңдеу әдісін қолданады. Мұндай өнімдер ретінде мысты шликерлер саналады, олар тазарту цехынан алынады. Олардың құрамында металдық мыс мөлшері 30 %, ал қалғаны – металдық қорғасын болады.Мысты қысқартылған әдіс бойынша балқытуда көп мөлшерде күкірт алынады, ал қорғасын қара металда концентрацияланады, нәтижесінде қайтымды материалдар мен агрегаттар пайда болады. Біріншілей және байытылған мыс құрамындағы штейннің мөлшері Кесте -2 көрсетілген. 8) Мысты шликерлердің пайда болуы. Мыс бойынша штейндерді байытуда металдық темірді пайдалана отырып балқыту процесі жүргізіледі, процесте темір мен қорғасын қолданылады. Бастапқы өнім ретінде, металдық емес темір қолданылады, сонымен қатар темір үйіндісі, мырыш өндірісінің майдаланған клинкері қолданылады. Кесте 2 - Біріншілей және байытылған мыс құрамындағы штейннің мөлшері Өнімдер; Cu; Pb; Zn; Fe; S. Біріншілей штейн, %(масс); 10; 20; 5; 25; 21. Байытылған штейн, %(масс); 22; 12; 6; 35; 21. Жартылай металдық штейндер, мыспен байытылады, да конвертирлеу процесінен өтеді. Аталған процесс көлденең конвертерлерде жүргізіледі, конвертерлер хромды магнитті футеровкамен жабдықталған. Штейн мөлшерінің аз мөлшерінде конвертер пешінің көлемі жоғары болмайды: 8 −ден 20 т қара мысты өңдейді. Осыған байланысты штейндер жартылай металдық өнімдер болып саналады, нәтижесінде қара мысты бөліп алу деңгейі төмендейді. Таза мысты штейндердің құрамынан қалдықтарды жоюда құрамындағы темір сульфидтері (2) және мыс (1) мырыш пен қорғасын мөлшерінен жоғары болады, ары қарай өңдеуге жарамсыз болып қалады. Сондықтан да жартылай металдық штейндерді конвертирлеу процесі (сонымен қатар күкіртті темірді өңдеуде) мырыш сульфиді тотығады, содан соң қорғасын сульфиді тотығады, соның негізінде проццестен мыс толық массалық көлем бойынша бөлініп шығады да келесі реакция жүреді: [Cu2S] + O2 = 2[Cu] + SO2. Алайда процесс барысында төмендегі реакция бойынша металдық қорғасын түзіледі: [PbS] + O2 = [Pb] + SO2. Pb – Cu жүйесінің күйі кезінде диаграммасына сай металдық қорғасын сұйық мыс құрамында балқытылады. Сонда қорғасынның белсенділігі күрт төмендейді және қорғасын құрамынан мыстың тазаруы конвертирлеу процесі негізінде жүреді: [Pb] + 1/2O2 = (PbO) Нәтижесінде жартылай штейндерді тотықтыру соңына дейін жүргізілмейді. Соның негізінде конденсацияланбаған қара мыс алынады, кейде оның құрамында 4 % дейін қорғасын болады. Жартылай металдық штейндерді конвертирлеу процесі көмегімен құрамынан алынатын заттар құрамы 3-кестеде көрсетілген. 3−кестеде көрсетілгендей, жартылай металдық штейндер қалфпты конвертирлеу процесінде құрамынан қалдықтар ажыратылады, ең алдымен шлак темір мен мырышқа бөлінеді. Бірінші айналымда шлактар агломерацияланады, немесе сұйық күйінде фьюмингілеу пешінің құрамына салынады. Кесте 3 - Штейн құрамы және конвертирлеу өнімі, % ( массасы бойынша) Материалдар; Cu; Pb; Zn; Fe; Cd; As; Sb; S; Se; Au (г/т); Аg (г/т/. Бастапқы штейн; 20 - 22; 13 – 15; 12 - 14; 14 – 20; 0,015 – 0,025; 1,5–1,9; 0,2-0,4; 17 – 20; 0,2-0,3; 1,5-2,5; 400 – 540. Конвертирленген шаң; 1,5-1,7; 50 – 51; 6 – 10; 0,1-0,2; 0,02 - 0,2; 12 – 22; 0,4-0,6; 2,5-3,0; 0,8-1,0; Іздері; 60 – 70. Қара мыс; 94 – 97; 1,1-4,0; 0,2-0,3; 0,08 - 0,09; Іздері; 0,9 –1,25; 0,05 – 0,2; 0,07 – 0,3; 0,5-0,7; 30 – 50; 3000 – 3500. Шлак; 1,5-2,5; 7 – 9; 8 – 9; 30 – 37; Іздері; 0,02 – 0,08; 0,01 – 0,05; 2 – 3; Н.д.; Н.д.; Н.д.. 9) Мысты материалдарды өңдеу. Қара мыс тауарлық өнім болып саналады немесе мысты балқыту зауыттарына құрамынан қорғасынды бөліп алу қайта өңделуге жіберіледі. Бірінші кезеңде конвертерлі шаң газды ұстағыш және шаң ұстағыш камераларында жұтылады. Бұл шаңдар өзінің құрамы бойынша конвертирлеу процесіндегі шихтадан айырмашылығы болмайды және процесс агломерациялауға жіберіледі. Жұқа шаң, электрлі тазартқыштарда және циклондарда ұсталады, құрамында кадмий, кездеспейтін металдар мен мышьяк болады. Олар ары қрай түсті металдарды бөліп алу үшін өңделуге жіберіледі. Алдын айтылғандай, шахталы балқыту кезінде қорғасын агломераттарынан тағы да бір сұйық өнім алынады, олар бірде бір шлакпен, штейнмен және қорғасынмен араласпайды. Бұл шпейза деп аталады, оның құрамы араласқан күйде болады, шпейза құрамына мышьяк, металдық темір, никель, сурьма, күкірт және басқа да қоспалар кіреді. Бұл өнімді алу қажет емес. Көптеген зауыттарда өте көп мөлшерде немесе аз мөлшерде алынады. Шпейзаны өңдеудің ең тиімді әдісі болып шпейза көлемін аз мөлшерде алу саналады, онда штейнмен бірге конвертерленеді. Нәтижесінде қара металл құрамынан 95 % мыс, алтын, күміс алынады. Шаң құрамына 80 %, мышьяк және сурьма айналады. Бақылау сұрақтары: 1. Штейн және шпейза қандай материалдар және олар балқыту процесінде қалай пайда болады? 2. Мысты шликерлер неден тұрады және қорғасынды мыстан қалай тазалайды? 3. Мысты материалдарды өңдеудің әдістері мен оларды жүргізу сызбалары? 4. Сульфатизация процесі дегеніміз не? 5. Сілтілеу қандай процесс? 6. Металдық шаңдарды гидрометаллургиялық өңдеу процесінің қадамдық тізбегін сипаттаңыз. Ұсынылған әдебиеттер: 1. Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка. М, Металлургия, 1964, 346. 2. Смирнов М.П. Рафинирование тяжелых цветных металлов. М, Металлургия, 1970, 465. 3. Барченков В. В. Основы сорбционной и экстракционной технологии. М, Металлургия, 1982, 128. Қолданылған Әдебиеттер: Негізгі 1. Арашкевич В. М. Обогащение руд цветных металлов. М, Недра, 1964, 472. 2. Юденич Г. И. Обогащение руд черных металлов. М, Металлургиздат, 1947,490. 3. Лоскутов Ф. М. Цейдлер А. А. Металлургия тяжелых цветных металлов. М, Металлургия 1955, 495.. 4. Лоскутов Ф. М. Металлургия свинца и цинка. М, Металлургия, 1965, 495. 5. Электротермия в металлургии меди, свинца и цинка. М, Металлургия, 1964, 346. 6. Смирнов М.П. Рафинирование тяжелых цветных металлов. М, Металлургия, 1970, 465. 7. Барченков В. В. Основы сорбционной и экстракционной технологии. М, Металлургия, 1982, 128. Қосымша 8. Плаксин И. Н. Технологическое оборудование обогатительных фабрик, М, Углеиздат, 1955, 398. 9. Севрюков Н. Н. Кузьмин Б. А. Челищев Е. В. Общая металлургия. М. Металлургия. 1966. 546. 10. Полывянный И. Р. Демченко Р. С. Электротермия в металлургии свинца. А-Ата. Наука, 1971. 312. . 11.Резник А. М. Понамарева Е. И. Силаев Ю. Н. Металлургия редких металлов. А- Ата. Наука 1995. 357. Қалықұл Аярбекович Махамбетов Айгерим Муратбаевна Нурпеисова «Электротермиядық технология өндірісінде шикізатты кешенді қолдану» Дәрістер жинағы Редакторы А.М Нурпейсова Баспаға қол қойылды « ___ »_______2016 ж. Қағаз форматы 60х84 1/16 Типографиялық қағаз. Офсеттік басылым. Көлемі 3.75 б.т. Таралымы 50 экз. Тапсырыс № ______ © М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспаханасы М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ, Тәуке-хан даңғ.5..