Ф.7.03-18

ДЖАНПАИЗОВА В.М.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

конспект лекции

Шымкент

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м. ауезова

Кафедра «Технология и проектирование текстильных материалов»

ДЖАНПАИЗОВА В. М.

конспект лекции

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

для студентов специальности  5В073300 - Технология и проектирование

текстильных материалов

Шымкент

УДК  667.03:620.2 (075.8)

ББК   37. 24

Рецензенты:

Серикбаев Б.Е.  – к.т.н., доцент «ТиПТМ», ЮКГУ им. М.Ауэзова

Дуйсенбаев Т.Д. – к.т.н., директор ТОО НВП  «Талапты»

Физико-химические основы процессов отделки текстильных материалов и изделий. Конспект лекции // Джанпаизова В.М.. - Шымкент: ЮКГУ    им.  М. Ауэзова, 2016. -  72с.

Конспект лекции составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины,  на базе учебной и научной литературы. Конспект лекции включает все необходимые сведения согласно  программы  дисциплины, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также привить студентам навыки самостоятельной, творческой работы.

В конспекте лекции изложены основы подготовки текстильных материалов к крашению, печатанию, заключительной отделке. Рассмотрены сведения о теоретических и технологических основ процесса крашения, печатания, заключительной отделки материалов, включая стадию их предварительной подготовки.

Предназначено  для студентов специальности 5В073300  – Технология и проектирование текстильных материалов.

Конспект лекции    рекомендовано  к изданию Методическим советом  ЮКГУ им. М.Ауезова, протокол  №     от              2016г.

©  Южно-Казахстанский государственный

университет им. М.Ауезова

Ответственный за выпуск Джанпаизова В.М.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………. | 8 |
| --- | --- |
| Лекция 1,2.Общие свойства волокон и волокнообразующих полимеров. Общие представления о химическом строении и свойствах основных текстильных волокон. Классификация текстильных волокон.…………………………................................ | 10 |
| Лекция 3,4.Состав и строение, химические и физико-химические свойства волокон .Целлюлозные, белковые волокна, химический состав и строение, химические и физико-химические свойства. Искусственные волокна на основе целлюлозы. Синтетические карбо- и гетероцепные волокна. Достижения в области исследования строения и структуры волокнообразующих полимеров…………………………………………………………….. | 13 |
| Лекция 5,6.Понятия подготовки текстильных материалов к крашению, печатанию, заключительной отделке Назначение, цель подготовки текстильных материалов к крашению, печатанию, заключительной отделке. Периодические, непрерывные и полунепрерывные способы обработки текстильных материалов…. | 20 |
| ## Лекция 7,8.Основные операции подготовки х/б тканей ## Основные операции подготовки х/б тканей: физико-химические и механические (опаливание, расшлихтовка, отварка, беление). ## Химия и физико-химия операций и процессов расшлихтовки, отварки, беления, мерсеризации. Теория и технология процессов. | 25 |
| Лекция 9,10. Процесс подготовки шерстяных материалов ## Назначение процессов подготовки шерстяных материалов: промывка, валка, карбонизация, нейтрализации. Условия проведения и оборудование............................................................ | 31 |
| Лекция 11,12. Процесс подготовки шелковых и искусственных текстильных материалов. Особенности подготовки шелковых тканей. Особенности подготовки искусственных текстильных материалов............................................ | 34 |
| Лекция 13,14 Особенности подготовки синтетических материалов. Основные подготовительные операции, их назначение, сущность Подготовительные операции для волокон, их отличие от подготовки тканей……………………………………. | 37 |
| Лекция 15,16.Современные способы подготовки текстильных материалов. Методы совмещения процессов подготовки и их интенсификация . Замкнутые системы подготовки текстильных материалов как путь охраны окружающей среды и экологии. Сравнительная характеристика оборудования, применяемого в подготовительном производстве...................................................... | 40 |
| Лекция 17,18. Физико-химическая сущность процесса крашения и печатания. Физико-химическая сущность процесса крашения и печатания с позиций диффузионной кинетики. Волокнообразующие субстраты как объект крашения, особенности влияния среды крашения и печатания на протекание диффузионно-сорбционных процессов. Способы и методы проведения процессов, химическая сущность фиксации красителей…………………………………………………………….. | 44 |
| Лекция 19,20. Понятие о красителях. Техническая классификация красителей. Номенклатура красителей. Классы красителей и особенности их применения, регулирование процессов крашения, интенсификация процессов с целью уменьшения остаточного содержания красителей в сточных водах. Механизм процесса крашения. Природа физико-химических связей между красителем и волокном. Приготовление красильных растворов. Крашение и печатание прямыми красителями. Влияние электролитов и температуры на процесс фиксации красителей.............................. | 48 |
| Лекция 21,22. Способы крашения. Крашение кислотными красителями, хромовыми, металлкомплексными 1:1 и 1:2, активными. Отличительные особенности. Технологические режимы крашения шерсти в виде волокна и чесаной ленты. Режимы и рецептура крашения в зависимости от ее вида. Способы крашения активными красителями: технология, оборудование, рецепты, режимы. Способы крашения кубовыми красителями. Восстановление, окисление их на волокне и в растворе. Физико-химические аспекты фиксации различных классов красителей на текстильных субстратах………………….. | 52 |
| Лекция 23,24. Особенности крашения синтетических волокон, использование азеатропов. Примерные режимы крашения синтетических волокон и смесей, содержащих белковые волокна. Интенсификация фиксации красителей на трикотажных полотнах из смесей волокон. Особенности процессов фиксации красителей на синтетических волокнах, физико-химическая сущность………. | 59 |
| Лекция 25,26. Приготовление красок, предъявляемые требования к загусткам икраскам. Приготовление красок, предъявляемые требования к загусткам и краскам, автоматизированные химстанции.Печатание трикотажных полотен и других текстильных материалов, их особенности. Печатание гребенной ленты и жгута. Особенности процессов диффузии при печатании текстильных материалов. Отличие процессов при крашении от процессов при печатании…………………………………………… | 62 |
| Лекция 27,28. Заключительной отделки. Общие и специальные виды заключительной отделки, механические и химические способы ее проведения. Виды аппретов. Повышение износостойкости текстильных материалов, светостабилизация окрашенных текстильных материалов. Химизм процессов придания формоустойчивости, гидрофобности, бактерицидности и технология их проведения. Применяемые препараты и условия обработок. Применяемое оборудование………………………….. | 64 |
| Лекция 29,30. Проблемы очистки сточных вод красильно-отделочных фабрик. Организация малоотходного и безотходного отделочного производства. Токсичность красителей, ТВВ и аппретирующих препаратов……………………………………….. | 67 |
| Список использованной литературы……………………………….. | 70 |

ВВЕДЕНИЕ

Производство текстильных материалов включает целый  ряд химических и физико-химических процессов и операций, целью которых является придание материалам специальных свойств, улучшение внешнего вида, получение качественной, конкурентоспособной продукции.

Современный специалист должен прежде всего заботиться о всемерном ускорении технологических процессов и об одновременном резком повышении качества выпускаемых текстильных материалов. Поэтому программа  построено таким образом, что на основе, ныне существующих технологических процессов дается, теоретическое обоснование и приводятся примеры более рационального построения технологии обработки текстильных материалов на всех стадиях отделочного производства. В частности, большое внимание обращено на возможность совмещения технологических процессов при подготовке, крашении и заключительной отделке текстильных материалов, на использование органических растворителей и жидкого аммиака, расплавов в качестве среды для обработки тканей и других текстильных изделий; показано, что реакции красителя и других реагентов с волокном резко ускоряются при проведении процессов в высокотемпературном режиме и при использовании в качестве инициаторов потока быстрых электронов, низкотемпературной плазмы, специально подобранных катализаторов. В ряде случаев такой подход к построению процессов обеспечивает получение изделий с качественно новыми эффектами, что особенно наглядно проявляется при заключительной отделке   текстильных   материалов.

Целью изучения дисциплины является достижения следующих результатов обучения

- запомнить и рассказать основные технологические процессы обработки текстильных материалов различного волокнистого состава в отделочном производстве;

- владеть  методикой определения механических, физико-химических свойств текстильных материалов и их строения для выбора рационального техпроцесса отделки;

- выбирать и использовать технологии и оборудования для отделки определенного вида текстильного изделия;

- критически анализировать  причины появления брака в  процессах подготовки, крашения, печати и заключительной отделки и находить пути их исключения с позиций экономики, экологии, качества продукции.;

- предлагать оптимальные параметры  для отделки  с целью получения качественных текстильных материалов пониженной себестоимости;

- произвести оценку возможных технологических решений отделки текстильных изделий, анализировать и аргументировать полученные результаты;

- готовность обосновывать принятие конкретного технического решения при разработке технологических процессов;

Основная задача изучения дисциплины «Физико-химические основы процессов отделки текстильных материалов и изделий»  заключается :

- применить основные законы физики и химии для построения технологического процесса отделки текстильных изделий;

- описать основные технологические процессы отделки текстильных материалов;

- объяснить принципы выбора технологии отделки различных видов текстильных изделий;

- выбрать оборудование для реализации определенной технологической операции отделки текстильных изделий;

- рассчитать потребное количество единиц оборудования и химических материалов для реализации выбранной технологии отделки;

- оценить влияние различных технологических факторов на качество выпускаемой продукции;

-  применять полученные знания при теоретическом анализе, компьютерном моделировании и экспериментальном исследовании физико-химических процессов химической технологии текстильных материалов.

Теория крашения и печатания текстильных материалов излагается как единое целое на общей физико-химической основе, а изложение теории и практики применения каждого класса красителей в крашении и печатании, на базе общетеоретического раздела. Программой предусматривается использование знаний студентов, полученных при изучении предшествующих дисциплин, с учетом непрерывной математической, физической, химической и экономической подготовок.

Таким образом, настоящий конспект лекции будет способствовать получению всех необходимых знаний и умений, а также приобретению практических навыков, предусмотренных учебной программой курса «Физико-химические основы процессов отделки текстильных материалов и изделий».

ЛЕКЦИЯ 1,2

Общие свойства волокон и волокнообразующих полимеров

ПЛАН

1.Общие представления о химическом строении и свойствах основных текстильных волокон.

2. Классификация текстильных волокон.

Волокнистые материалы как объекты осуществления упомянутых процессов сами по себе представляют очень сложные по структуре и свойствам системы.

По характеру происхождения все известные волокнистые материалы, применяемые при изготовлении тканей, трикотажных изделий и нетканых материалов, подразделяются на две большие группы: природные (натуральные)  и химические.

В свою очередь природные волокна можно подразделить на волокна растительного происхождения (хлопок, лен, пенька, джут и др.) и животного происхождения (шерсть, натуральный щелк). Сюда же входят природные минеральные волокна— асбестовое и стеклянное.

Последнее можно было бы отнести и к искусственным волокнам, так как в готовом виде в природе стеклянное волокно не существует. Однако, учитывая специфические особенности производства и то, что стекловолокно изготовляется из природного минерального сырья, его обычно включают в самостоятельную группу природных минеральных волокон. В группе природных волокон наиболее важными являются: хлопок, лен. шерсть. Натуральный шелк имеет ограниченное применение, а минеральные волокна практически не используются для изготовления товаров народного потребления.

К химическим волокнам относятся искусственные, получаемые на химических предприятиях, но из природного полимерного сырья, например целлюлозы, и синтетические, получаемые из синтетических полимеров, например полиамидов, полиэфиров, полиакрилонитрилов и т. д. Наиболее распространенным искусственным волокном является вискозное. В эту группу волокнистых материалов входят также медно-аммиачное и ацетатное волокна. Гораздо меньшее распространение получили искусственные белковые и альгинатные волокна. Вискозные и медно-аммиачные волокна, состоящие из гидратцеллюлозы, часто называют также гидратцеллюлозными. Из группы синтетических волокон в наибольших масштабах используются полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан, терилен) и полиакрилонитрильные (нитрон). В дальнейшем в сырьевом балансе текстильной промышленности займут достойное место также такие синтетические волокна, как, например, полиолефиновые (полипропиленовое), полихлорвиниловые (хлорин), поливинилспиртовые (винол).

Текстильные волокна, какого бы происхождения они не были, построены из высокомолекулярных соединений — полимеров. Молекулы этих соединений состоят из десятков и сотен тысяч атомов, связанных между собой прочными химическими ковалентными   связями.

Благодаря внутреннему тепловому движению макромолекулы способны принимать бесконечно большое число «мгновенных» конформаций. Это свойство макромолекул волокнообразующих полимеров чрезвычайно важно, так как позволяет целенаправленно изменять восприимчивость текстильных волокон к различным реагентам, воздействию которых они подвергаются в красильно-отделочном производстве.                                      ...

В подавляющем большинстве макромолекулы сильно вытянуты в длину, которая во много раз превосходит их поперечник. Такие макромолекулы называют линейными, пли цепными, поскольку они наподобие цепи состоят из отдельных многократно повторяющихся элементарных звеньев. На концах макромолекулярных цепей обычно находятся  активные функциональные группировки.

Некоторые линейные макромолекулы, например, таких полимеров, как кератин шерсти, фиброин шелка, полиакрилонитрил и   некоторых   других,   имеют   боковые   ответвления   различной сложности   и  длины.  Наличие таких   объемистых  боковых  ответвлений   (заместителей)   уменьшает   гибкость   макромолекулярных цепей и тем сильнее, чем больше размер этих заместителей. Полярные   (ОН, СООН, NH2)   и другие группы в боковых    ответвлениях    также    ограничивают    свободу    смешения сегментов макромолекулярных цепей и тем сильнее, чем больше внутри или межцепные взаимодействия полярных групп. Аналогичное влияние на гибкость макромолекул оказывают циклические группировки в цепи (например, ароматические или конденсированные   ядра).   Наконец,   наличие   сетчатых   структур почти полностью исключает возможность перемещения  макромолекулярных   звеньев   в   пространстве   и   делает   полимерные цепи жесткими, а волокно труднорастворимым в растворителях. При описании свойств волокон большое значение имеют не только   особенности   химического   строения   макромолекул   тех или иных полимеров, образующих волокнистые материалы, но и расположение этих макромолекул в волокне. В соответствии со  сказанным   наряду   с  таким  общепринятым   понятием,   как химическое строение волокон, в настоящее время широкое распространение получила другая, не менее значимая характеристика — тонкая,   или   надмолекулярная,   структура   волокон». Это  понятие  включает  представление  о локализации  кристаллических и аморфных областей в полимере волокна и об образовании сложных макромолекулярных  ассоциатов — микрофибрилл, фибрилл и других надмолекулярных структур.

По современным представлениям тонкая структура текстильных волокон такова, что небольшие пучки вытянутых макромолекул объединяются вместе благодаря действию межмолекулярных сил и образуют микрофибриллы. которые в свою очередь являются основой для образования более крупных молекулярных комплексов — фибрилл.  Микрофибриллы и фибриллы располагаются более или менее ориентированно вдоль осп волокна или пол небольшими углами к ней. Макромолекулы могут переходить из одной микрофибриллы в другую, прочно связывая их вместе. Фибриллы же скрепляются между собой менее прочно, между ними имеется много продольных трещин, пор и т. п. Этим объясняется относительно легкое продольное расщепление бол окон.

Микрофибриллы   многих   волокон   в   поперечном   сечении имеют  несимметричную   форму — эллипс   пли   прямоугольник. Если условно приравнять поперечное сечение к кругу, то диаметр микрофибрилл большинства  природных  и синтетических полимеров составит около  10 нм. Что касается длины  микро-фибрилл,   то  у  целлюлозных   волокон   она   иногда   достигает 1000 нм. Есть все основания полагать, что длины микрофибрилл и  макромолекул  волокнообразующих   полимеров   соизмеримы.

В отличие от низкомолекулярных кристаллических веществ полимеры не бывают полностью кристаллическими. Доля объема полимера, занятая кристаллитами, может меняться в широких пределах в зависимости от условий кристаллизации и строения макромолекулы. Остальная доля объема занята  макромолекулами   или   сегментами    макромолекул,    не   включенными в кристаллит в не образующими упорядоченных структур. Переход от кристаллической к аморфной части в полимере происходит не скачкообразно, а постепенно, через ряд промежуточных форм упорядоченности.

Характерной   чертой   полимерных    кристаллитов   является большая дефектность, обусловленная, с одной стороны, нарушениями регулярности вследствие теплового движения, а с другой— нарушениями   дальнего   порядка,    специфическими   для полимеров:  наличие   концевых   и   боковых  групп,   нарушения химической структуры и т. д. Дефектность  полимерных  кристаллитов зависит как от условий кристаллизации, так и от характеристик   самого   полимера    (относительной   молекулярной массы, химического строения, в частности наличия в макромолекулярной цепи звеньев различной структуры и т. д.).

Для обеспечения должной плотности упаковки полимера в ориентированном состоянии соседние макромолекулы должны «приспосабливаться» путем своеобразных согласованных взаимных поворотов и сдвигов. Следствием этого является одновременное образование в других, более рыхлых аморфных участках пустот или пор.

Отмеченная особенность тонкой структуры волокон чрезвычайно интересна как с точки зрения проведения крашения и других обработок текстильных материалов, так и с позиций обеспечения    требуемых    упругоэластических    и    прочностных свойств полимеров.

По своему происхождению и размерам поры, возникающие в волокнах, крайне неоднородны. Они могут образовываться и результате мгновенных смещений отдельных активных звеньев или сегментов макромолекул под воздействием повышенных температур или других внешних физических и химических факторов, что характерно главным образом для гидрофобных химических волокон. Такие флуктуационные по характеру возникновения поры имеют размеры от 1. до 2 нм. Другой причиной возникновения пор является набухание волокон вследствие гидратации функциональных групп макромолекул волокнообразующего полимера, что в большей мере присуще природным гидрофильным целлюлозным и белковым волокнам. При этом образуются поры размером до 3— 7 нм.

Субмикроскопические поры, пронизывающие волокнистый материал, не только обеспечивают проникание   молекул   красителей и других реагентов внутрь волокна, но и способствуют повышению его работоспособности путем перераспределения местных перенапряжений, возникающих под действием внешней нагрузки.

Наличие пор может быть обусловлено и не плотностями взаимной упаковки элементов надмолекулярной структуры волокон. Если речь идет о дефектах упаковки элементарных микрофибрилл, то размер субмикроскопических пор колеблется от 3 до 5 нм. Между более крупными элементами надмолекулярной структуры волокон (фибриллами) могут образовываться пустоты   больших   размеров — до   10—15   нм.

Крупные поры, пустоты, а также трещины размером 1 — 2 мкм, выявляемые методами электронной и оптической микроскопии, относятся уже к морфологическим особенностям строения волокна.

Контрольные вопросы:

1.	Объясните  классификацию текстильных волокон

2.	Назовите основные характеристики свойств волокон

3. Строение волокнообразующих полимеров.

4. Надмолекулярная структура

5. Влияние структуры на свойства волокон

6. Что является характерной   чертой   полимерных    кристаллитов?

ЛЕКЦИЯ 3,4

Состав и строение, химические и физико-химические свойства волокон

ПЛАН

1. Целлюлозные, белковые волокна, химический состав и строение, химические и физико-химические свойства.

2. Искусственные волокна на основе целлюлозы.

3. Синтетические карбо- и гетероцепные волокна.

4.Достижения в области исследования строения и структуры волокнообразующих полимеров.

Целлюлозные

Целлюлоза представляет собой соединение, синтезирующееся в природе — в растениях. Оно является основным веществом, составляющим все стенки растительных клеток, в том числе  растительных  текстильных   волокон — хлопка,   льна, пеньки и др.

Она как исходное сырье также применяется для изготовления искусственных волокон некоторых важнейших видов — вискозного, ацетатного и др. Можно считать, что целлюлоза является основным веществом более чем 70 % всех используемых в настоящее время текстильных волокон и нитей. Она также применяется для получения пленок, пластмасс, лаков и др.

Целлюлоза является твердым телом, лучше судить по хлопковому волокну, которое в сухом виде содержит до 94—95 % целлюлозы от своей массы. Целлюлоза представляет собой высокомолекулярное соединение, относящееся к высшим углеводам.

Исследования показали ряда что, биосинтез целлюлозы, осуществляется в несколько стадий. Сначала образуются моносахариды, затем сложные углеводы более простого строения, чем целлюлоза, и наконец, сама целлюлоза. Макромолекула целлюлозы имеет линейное строение и состоит из звеньев, каждое из которых представляет собой остаток молекулы глюкозы, лишенный молекулы воды   (ангидро- -глюкозу). Ее формула    [-C6H10O5-]n

Таким образом, целлюлоза является гомополимером. Основу каждого ее звена составляют пираноидные кольца, хотя, по мнению некоторых исследователей, в ней могут (в малом числе) встречаться и звенья  несколько измененных структур.

Степень полимеризации и, следовательно, молекулярная масса природной целлюлозы весьма велики.

Установлена значительная полидисперсность целлюлозы. Коэффициент полимеризации целлюлозы, прошедшей химическую обработку, нередко снижается до нескольких сотен.

Другой характерной особенностью молекул целлюлозы является наличие в каждом звене трех гидроксильпых групп: при втором, третьем и шестом углеродных атомах. Благодаря этому целлюлоза обладает свойствами многоатомных спиртов и вступает в реакции, типичные для этих соединений. Наличие глюкозидиой связи и трех гидроксилов в каждом звене целлюлозы определяет ее основные химические свойства.

Целлюлоза имеет плотность 1,54—1,56 г/см3. Она легко поглощает различные пары и газы.

При сравнительно кратковременном (в течение нескольких часов) нагревании до температуры 120—130 °С не происходит заметных ее изменений; при нагревании выше этой температуры начинается сначала медленный, после 160°С сравнительно быстрый, а после 180 °С интенсивный процесс разрушения ее молекул. Сначала идет их распад по глюкозидным связям —деполимеризация, а затем и разрушение самих глюкозных остатков с образованием разнообразных продуктов и обугливанием. При длительном нагреве указанные значения температур снижаются. При сухой перегонке (сильном нагреве без свободного доступа воздуха) из целлюлозы образуется уголь (около 40 % от ее веса), вода, уксусная кислота, углекислота, окись углерода и другие продукты.

Удельная теплоемкость целлюлозы 1,26 Дж/(г°С).

Под действием света целлюлоза подвергается деструкции и окисляется кислородом воздуха. Наиболее активно способствуют окислению лучи с малой длиной волны (ультрафиолетовые). При освещении прямым солнечным светом в средних широтах в течение 900—1000 ч прочность целлюлозных материалов снижается вдвое. Целлюлоза является диэлектриком.

Целлюлоза не растворяется в воде и во всех обычных органических растворителях — спирте, бензоле, хлороформе и др. Имеется лишь небольшое число ее растворителей. Наиболее часто для растворения целлюлозы используют водный раствор медно-аммиачного комплекса [C4(NH3)m](OH)2.

Очень сильную деструкцию целлюлозы вызывают минеральные кислоты (серная, соляная и др.), сравнительно слабую —органические (уксусная, муравьиная и др. Под действием кислот целлюлоза не только гидролизуется, но, будучи соединением, обладающим спиртовыми свойствами, дает с ними сложные эфиры.

Широко применяемые методы поверхностных обработок, пропиток целлюлозных материалов (тканей и др.) различными веществами для придания им негорючести, малой сминаемости и других свойств в большинстве случаев дают временные эффекты, исчезающие после многократных стирок и других обработок. В последние годы начинают все шире использоваться методы химической модификации целлюлозных волокон путем привитой полимеризации. В этом случае, используя большую реакционную способность целлюлозы (или ее производных), получают сополимеры с разветвленными макромолекулами, у которых боковые цепи состоят из других веществ. Получены и другие модифицированные целлюлозные материалы, обладающие бактерицидными, кровоостанавливающими, маслоотталкивающими и другими свойствами.

Распознавание целлюлозы может быть успешно выполнено с помощью различных цветных реакций, чаще всего обработкой хлор-цинк-йодом (смесь водных растворов хлористого цинка и йодистого калия с йодом). Под действием хлористого цинка идет гидролиз целлюлозы; продукты ее распада дают с йодом соединения, окрашивающиеся (в зависимости от концентраций растворов)   в красно-фиолетовый или голубовато-фиолетовый цвета.

В растительных тканях целлюлозе    сопутствует ряд других веществ (нередко эти вещества оказываются трудноотделимыми от целлюлозы и препятствуют получению ее чистых препаратов).

1.  Низкомолекулярные фракции целлюлозы и другие полисахариды (полиозы); к числу последних относятся пентозаны (ксилан и др.), гексозаны (гелактан и др.), пектиновые вещества (состоящие из одного из видов полиуроновых кислот —пектиновой кислоты и других соединений) и т.д

Пектиновые вещества являются веществами, склеивающими в лубяных растениях элементарные волокна между собой в пучки, а последние —с другими растительными тканями. Их приходится частично разрушать при выделении волокон из стеблей.

2.  Лигнин — вещество, содержащееся в некоторых растительных тканях, особенно в древесине (ксилеме), сообщающее волокнам, составляющим эти ткани, жесткость и хрупкость. В то же время лигнин, очевидно, предохраняет целлюлозу от окисления.

3.  Кроме указанных веществ, вместе с целлюлозой встречаются белковые и другие содержащие азот вещества.

4.  Жиры и воски, в основном участвующие в формировании наружных оболочек волокон.

5.  Зольные вещества, остающиеся в золе после сгорания растительных тканей (соли   щелочных   металлов,   окиси   железа и др.

6.  Красящие вещества (пигменты) и др.

В табл. 1, составленной по данным ряда советских и зарубежных исследователей, приводятся сведения о примерном химическом составе растительных волокон.

Таблица 1. Химический состав растительных волокон

| Составные части | Содержание, % к сухой массе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | В хлопковом волокне | В техническом волокне |  |  |
|  |  | льна | джута | Абаки |
| -целлюлоза | 96 | 80,5 | 71,5 | 70,4 |
| Пентозаны пектиновые вещества | 1,5 - | 8,4 5,2 | 27,3 | 22,4 5,7 |
| Лигнин |  |  |  |  |
| Азотосодержащие и белковые вещества | 0,3 | 2,1 | … | … |
| Жиры и воски | 1 | 2,7 | 0,4 | 0,2 |
| Зольные вещества | 1,2 | 1,1 | 0,8 | … |

Белковые вещества — кератин, фиброин и другие

У ряда текстильных волокон — шерсти, шелка, некоторых искусственных — основными составляющими их веществами являются белки отдельных видов. Белки — высокомолекулярные соединения, синтезирующиеся в природных условиях в растительных и животных организмах, входят в состав основных частей протоплазмы, веществ крови, молока, кожи, волос, мышц и т. д. В лабораторных условиях пока удалось синтезировать относительно более простые молекулы белкового типа.

Мономерами, из которых синтезируются макромолекулы всех белков, являются -аминокислоты. Известно более тридцати различных -аминокислот. Макромолекулы белков отдельных видов состоят из наборов остатков различных -аминокислот, входящих в эти макромолекулы в разных количественных соотношениях. Чаще всего белковые макромолекулы слагаются из повторяющихся в разных долях остатков -аминокислот 15—20 видов.

Группой, связующей остатки аминокислот, является пептидная (иначе карбоамидная) CONH, поэтому белки часто называют полипептидами.

Общая формула -аминокислоты имеет вид

NH2 — СН — СООН

R

Через R обозначены различные, иногда довольно сложные, радикалы

Белки делят на протеины (простые белки) и протеиды (сложные белки). Макромолекулы первых почти целиком состоят из остатков -аминокислот; макромолекулы вторых в веществах растительных и животных организмов соединяются с другими (небелковыми) компонентами, например фосфором, нуклеиновыми кислотами и др. Большинство белков, составляющих текстильные волокна, относится к протеинам, в частности к той их группе, которая носит название склеропротеинов. Из отдельных белков, встречающихся в натуральных волокнах, отметим кератин —основное вещество шерсти, фиброин —основное вещество шелка, серицин — клеящее белковое вещество, скрепляющее элементарные шелковые нити; из белков, используемых для изготовления искусственных волокон, отметим казеин, содержащийся в молоке, зеин, содержащийся в кукурузе, соевый белок, содержащийся в бобах сои, белки земляного ореха (арахиса)  -  арахин и конарахин и др.

Все белковые молекулы, составляющие текстильные волокна, по своей структуре должны рассматриваться как имеющие разветвленную структуру, так как радикалы ряда аминокислот, как показано выше, представляют собой небольшие цепи.

В обычном состоянии (не подвергнутые сильному деформированию вследствие приложения сил или другим воздействиям) макромолекулы некоторых белков легко принимают спиралеобразную или сильно изогнутую форму.

Необходимо подчеркнуть, что макромолекулы белков взаимодействуют между собой с помощью разнообразных сил. Это определяется тем, что в них содержатся остатки разных аминокислот с различными радикалами.

Наряду с межмолекулярными силами (Ван-дер-Ваальса, водородными связями) встречаются солевые (ионные) связи, а в некоторых белках и валентные химические связи.

Наконец, в кератин и некоторые другие белки входит такая аминокислота, как цистин. Каждая молекула последней содержит по две группы СООН и по две группы NH2. Благодаря наличию цистина между молекулами возникают даже химические связи (так называемые цистиновые мостики).

Белковые вещества, составляющие текстильные волокна, имеют сравнительно небольшие плотности: фиброин и зеин — 1,25 г/см3, казеин и кератин — 1,28—1,3 г/см3. Изменения, происходящие при их кратковременном нагреве, сходны с изменениями, характерными для целлюлозы, но наступают при температурах соответственно на 5—10°С более высоких. После температуры 170 °С наблюдается быстрое разрушение белковых веществ, а после 180—190°С — их обугливание. При сухой перегонке выделяются аммиак и другие продукты. Удельная теплоемкость белковых веществ 1,3 Дж/(г°С). Все они легко поглощают значительное количество воды.

Белковые вещества, особенно фиброин, под действием света легко окисляются кислородом воздуха. Они являются диэлектриками; причем диэлектрические свойства ниже у тех из них, которые поглощают больше влаги (кератин, казеин), и выше у менее влагоемких (фиброин).

Белковые вещества, составляющие текстильные волокна, относительно стойки к действию кислот.   Минеральные   кислоты при слабой концентрации, а органические кислоты при средней вызывают лишь небольшое снижение прочности белковых волокон. С повышением концентрации и нагревом белковые вещества волокон разрушаются быстрее. Растворителями всех белковых веществ являются слабые растворы щелочей, для некоторых, например  фиброина, — медно-аммиачный комплекс, ортофосфорная кислота, растворы солей лития, магния и др. В воде, а также в спиртах, бензоле и подобных соединениях белковые вещества нерастворимы.

Белковые вещества обладают амфотерными свойствами, т.е. совмещают свойства и кислот, и оснований, так как располагают и кислотными (СООН), и основными (NH2) группами. Этим объясняется их способность легко вступать в разнообразные реакции и хорошо окрашиваться.

Для распознавания белковых веществ могут служить различные цветные реакции. (биуретовая, проходящая при добавлении к щелочному раствору белкового вещества нескольких капель водного раствора медного купороса, что вызывает сине-фиолетовую окраску вследствие соединения сернокислой меди с пептидной группой и т.д.);

На поверхности не подвергшихся переработке шерстяных волокон находится жиропот, а шелковых — клеящее белковое вещество серицин.

Синтетические вещества

В отличие от рассмотренных основных веществ, составляющих природные и искусственные волокна и нити, синтетические вещества необходимо предварительно синтезировать из более простых — низкомолекулярных соединений, добываемых в природе.

Гетероцепные соединения. Одну из наиболее крупных групп синтетических веществ, используемых для производства синтетических волокон и нитей нескольких видов, составляют полиамиды. Промышленное производство таких нитей началось одним из первых еще в конце 30-х годов нашего столетия. К полиамидам относятся гетероцепные соединения, макромолекулы которых в своей основной цепи содержат атомные группы—CONH—и—CON—R—, обычно чередующиеся с метиленовыми группами — СH2—, входящими в макромолекулу по несколько раз подряд, а иногда и другие группы.

Исходными материалами для получения разных полиамидов служат прежде всего продукты перегонки нефти, каменного угля (бензол, фенол, циклогексан, толуол и др.), а также рициновое (касторовое) масло. Из них в большинстве случаев получаются промежуточные вещества и, наконец, мономеры, непосредственно идущие для синтеза ВМС. Синтез различных волокнообразующих полиамидов осуществляется или поликонденсацией, или ступенчатой полимеризацией.

Полиамиды, используемые для производства синтетических волокон и нитей, имеют сравнительно малые коэффициенты полимеризации (n = 150...200) и потому относительно небольшие молекулярные массы (М = 15...20 тыс.). Несмотря на это, благодаря наличию большого числа водородных связей спиралеобразно извитые макромолекулы, после их некоторого распрямления и ориентации, дают вещества, отличающиеся высокой прочностью. Полиамиды имеют двухфазное (аморфно-кристаллическое) строение с большим преобладанием кристаллической фазы, особенно после значительного вытягивания. Подобные кристаллы легко перестраиваются (рекристаллизуются), что способствует легкому деформированию волокон из этих веществ.

Полиамиды имеют малую плотность (1,15—1,05 г/см3); они плавятся при температуре 185—260°С и выше (в зависимости от вида и молекулярной массы полиамидов).

Полиамиды поглощают сравнительно небольшое количество влаги и являются хорошими диэлектриками. Они обладают невысокой светостойкостью, так как их метиленовые группы легко окисляются.

В химическом отношении полиамиды сравнительно стойки. Воздействие на холоду кислот и щелочей небольшой концентрации на полиамиды существенно не меняет их механических свойств. При воздействиях достаточно концентрированных щелочей и кислот полиамиды разрушаются. Растворителями полиамидов являются фенол, крезол и другие соединения. Все полиамидные волокна хлор-цинк-йодом окрашиваются в темно-желтый или коричневый цвет.

Полиэфиры занимают первое место в мировом производстве по тоннажу среди веществ, используемых для получения синтетических волокон, и второе — для получения синтетических нитей. Как известно сложные эфиры образуются при взаимодействии спиртов с кислотами; гетерополиконденсация некоторых спиртов и кислот дает ВМС, звенья макромолекул которых связаны между собой сложноэфирпыми группами

—С—О—

О

Они и называются полиэфирами. Исходными веществами для их получения служат продукты перегонки нефти — этилен, n-ксилол. Из них получают промежуточные вещества, а затем мономеры, из которых синтезируется полиэфир.

Для получения волокон и нитей используют полиэфир с молекулярной массой 15 000—20 000; в ориентированном состоянии он кристалличен и обладает хорошими механическими свойствами.

Карбоцепные соединения. Цепи главных валентностей макромолекул карбоцепных соединений слагаются из углеродных атомов. Эти соединения используют для изготовления многотоннажных волокон. Среди них следует отметить полиолефины и др.

Полиолефины относятся к ВМС, получаемым при полимеризации углеводородов ряда этилена, являющихся продуктами перегонки нефти. Наблюдается различие в строении макромолекул изотактического и атактического полипропилена; последний имеет кристаллическое строение, используется с молекулярными массами 80— 200 тыс. Полимер почти не поглощает влагу, хемостоек, имеет малую плотность—0,9—0,92 г/см3, обладает невысокой теплостойкостью (120—140°С). Используется также полиэтилен, получаемый при полимеризации при низких давлениях (до 6Х105 Па) с применением специальных катализаторов (полиэтилен, получаемый при высоком давлении, имеет разветвленные молекулы и малопригоден для производства волокон и нитей). Он весьма хемостоек, но менее термостоек нежели полипропилен— размягчается при температуре 120—130 °С.

Контрольные вопросы:

- Химический состав и строение, свойства  целлюлозных волокон

- Химический состав и строение, свойства белковых волокон

- Искусственные волокна на основе целлюлозы.

- Назовите основные виды химических волокон?

- Производство химических волокон.

- На какие классы можно разделить на два  химические волокна из высокомолекулярных соединений ?

- Назовите  основные этапы производства химического волокна?

ЛЕКЦИЯ № 5, 6

Понятия подготовки текстильных материалов к крашению, печатанию, заключительной отделке

ПЛАН

- Назначение, цель подготовки текстильных материалов к крашению, печатанию, заключительной отделке

- Периодические, непрерывные и полунепрерывные способы обработки текстильных материалов.

Текстильные материалы из растительных волок (хлопка, льна) вследствие наличия в них естественных спутников целлюлозы и различных веществ, наносимых на волокно и пряжу в процессах прядения и ткачества, в частности эмульгаторов и шлихты, плохо смачиваются. Поэтому, такие материалы трудно поддаются крашению, и на них практически невозможно получить яркие, равномерные, насыщенные и прочные окраски.

Текстильные материалы из волокон животного происхождения, и в первую очередь из шерсти, в качестве примесей содержат остатки жировых и потовых веществ, замасливателей и в ряде случаев  шлихту. Много неприятностей  при  подготовке таких материалов  доставляют   целлюлозные   примеси, которые попадают в массу волокна вместе с остатками корма животных и другими растительными загрязнениями их волосяного покрова. Меньше всего примесей содержится в текстильных материалах из химических волокон. Изготовленные из химических волокон ткани включают в качестве примесных компонентов только шлихту и различные замасливатели, эмульгаторы и антистатические препараты,  которые необходимы  при  производстве волокна и переработке его в пряжу и ткань. Все эти посторонние вещества сравнительно легко удаляются, поэтому процессы подготовки таких тканей гораздо проще и  менее трудоемки, чем аналогичные процессы для текстильных материалов из растительных волокон  (хлопчатобумажных, льняных тканей к др.). Сказанное выше позволяет сделать заключение, что наиболее сложной и многостадийной является технология подготовки текстильных материалов  из  растительных  волокон.  Основная  задача в данном случае состоит в том, чтобы разрушить и удалить из природных целлюлозных волокон все вещества, которые сопутствуют целлюлозе и которые были нанесены на изделие в процессе его изготовления. Конечной целью всех операций, составляющих полный цикл подготовки текстильного материала, является придание изделию высокой степени устойчивой белизны и капиллярности.  При этом  операции  подготовки должны быть выполнены так, чтобы по возможности не повреждалась исходная целлюлоза и, следовательно, не ухудшались физико-механические свойства растительных волокон.

Отделка суровых текстильных материалов (тканей и трикотажных полотен) проводится с целью очистить их от посторонних и вредных примесей, придать им внешний вид, соответствующий назначению материала, а в отдельных случаях придать материалу особые свойства (несминаемость, безусадочность, водонепроницаемость, огнестойкость и др.).

Технологический процесс отделки суровых текстильных материалов слагается из многочисленных химических и физико-механических обработок. В зависимости от природы волокнистого сырья, вида материала и его назначения, характер и условия обработки при отделке могут меняться. Общая схема технологического процесса отделки различных текстильных материалов в основном одинакова и состоит из четырех стадий: 1 — очистка и подготовка материала; 2 — крашение; 3 — печатание; 4 — заключительная отделка.

Очистка и подготовка.  Хлопчатобумажные ткани. При приемке суровых тканей проверяют их качество, комплектуют производственную партию для проведения последующих операций отделки.

Опаливание проводят с целью удаления с поверхности суровой ткани выступающих волоконец (суровье, которое идет на выработку начесных и ворсовых тканей, а также марля не опаливаются). Для опаливания применяют плитные, цилиндрические или газовые опаливающие машины.

Расшлихтовка выполняется с целью удаления шлихты и части других естественных примесей, она облегчает проведение в последующем отварки и беления. Выбор технологически приемлемого варианта расшлихтовки зависит от того, какой препарат был использован при шлихтовании хлопчатобумажной основной пряжи. Чаще всего для шлихтования применяют крахмальную шлихту, а процессы расшлихтовки строят соответственно на использовании химических или биохимических приемов воздействия на ткань.

В настоящее время наибольшее распространение находят следующие способы расшлихтовки хлопчатобумажных тканей: путем обработки слабыми растворами кислот; путем обработки растворами окислителей; путем применения бактериологических препаратов (энзимов).

При использовании любого из названных способов суровую ткань пропитывают раствором того или иного реагента и выдерживают в компенсаторе пли других специальных емкостях в течение 1—2 ч для продления времени действия расшлихтовывающего реагента на крахмал.

Расшлихтованная ткань становится мягче и лучше смачивается.

Отварка применяется для удаления из ткани остатков крахмала и содержащихся в волокнах азотистых, жировосковых и пектиновых веществ. Отварка производится в специальных варочных котлах. Кроме того, в результате отварки волокнистый материал приобретает гидрофильные свойства и способность быстро и равномерно смачиваться водой и водными растворами.

В состав варочного раствора обычно входят следующие компоненты: едкий натр, силикат натрия, сульфит натрия (в качестве исходного продукта чаще берут бисульфит натрия) и препараты, обладающие поверхностно-активными свойствами и высокой эмульгирующей способностью. В производственных условиях щелочную отварку осуществляют по непрерывному или периодическому способу.

В процессе отварки текстильных материалов различные компоненты варочной жидкости   выполняют   разные   функции.

Едкий натр предназначен главным образом для разрушения и перевода в растворимое состояние сопутствующих белковых и пектиновых веществ. Первые под действием едкого натра гидролизуются до аминокислот, которые в виде натриевых солей извлекаются из волокна горячим варочным раствором. Вторые переходят в раствор вследствие разрушения части глюкозидных связей между отдельными звеньями в цепи их макромолекул и, следовательно, снижения степени полимеризации пектиновой кислоты. Кроме того, под действием едкого натра происходят гидролиз группировок сложного эфира и образование натриевых солей по карбоксильным группам у шестого углеродного атома каждого звена по следующей схеме:

Едкий натр оказывает также благоприятное влияние на набухание лигнина и извлечение его из ткани.

Силикат натрия включают в варочную жидкость, чтобы повысить эффективность ее экстракционного и моющего действия и предотвратить образование на отвариваемом текстильном материале осадков окислов и солей тяжелых металлов (ржавых пятен).

Сульфит натрия  в составе   варочного   раствора   выполняет две функции:  защищает целлюлозу от окисляющего действия кислорода   воздуха   и   сульфитируя   лигнин,   способствует   его переходу из текстильного материала в раствор.

Таким образом, в процессе щелочной отварки целлюлозные волокна освобождаются от естественных примесей воскообразных веществ. Препараты, применяемые при щелочной отварке для эмульсионного извлечения воскообразных веществ из природных целлюлозных волокон, должны обладать не только поверхностно-активными свойствами, но и высокой эмульгирующей способностью,  быть биологически расщепляемыми, устойчивыми при высоких температурах и  сравнительно недорогими.

Отбелка разрушает и обесцвечивает вещества, придающие волокнам серо-бурую окраску. В качестве отбеливателей применяют окислители: гипохлорит натрия или кальция (гипохлоритный способ), перекись водорода (перекисный способ), хлорит натрия.

Разработан и в настоящее время внедряется непрерывный запарной щелочно-перекисный способ беления тканей на специальном агрегате, состоящем из нескольких запарных аппаратов, жгутопропиточных, жгутопромывных и жгутоотжимных машин. Ткань подвергается опаливанию на газоопаливающей машине, первичной, а затем вторичной пропитке щелочным раствором с обработкой в запарном аппарате, промывке, кисловке с пролежкой, снова промывка, затем обработке белящим щелочно-перекисным раствором с последующим запариванием, после чего промывке, отжиму и сушке. С применением этого способа длительность процесса беления уменьшается в 7—8 раз, качество отбелки хорошее. Существуют следующие способы беление: перекисью водорода,  хлоритом натрия,  дихлоризоциануровой кислотой.

Мерсеризация — обработка ткани при ее натяжении 25%-ным раствором едкого натра при 15—18°С в течение 30—50 сек (суровые неотбеленные ткани 2—3 мин). Изделия из льна мерсеризуют только в том случае, если они затем подвергаются специальным видам обработки термореактивными смолами, например малосминаемой отделке. Текстильные материалы из гидратцеллюлозных, синтетических и тем более белковых волокон не мерсеризуют.  После мерсеризации ткань становится шелковистой, увеличивается ее блеск, гигроскопичность и прочность. Мерсеризованные ткани хорошо прокрашиваются и получают прочную и сочную окраску. Мерсеризации подвергают суровые, отваренные или полностью отбеленные ткани. При мерсеризации ткань пропитывают концентрированным раствором щелочи и выдерживают в натянутом состоянии в течение 30—50 с, чтобы обеспечить реакцию едкого натра с целлюлозой. Для улучшения пропитки ткани применяют усиленные прожимы и другие средства физического воздействия  в частности вакуумирование. В зависимости от типа устройств, обеспечивающих необходимое натяжение ткани по ширине, различают цепные и бесцепные мерсеризационные машины. В первых из них требуемое натяжение ткани создается специальными клуппами, укрепленными на цепях, во вторых — путем защемления ее между валами и трения о поверхность этих валов.

Мерсеризацию проводят на цепных или бесцепных машинах.

Ворсование применяют для получения начеса на ткани (байка, фланель, бумазея, замша, сукно, вельветон и др.) ее подвергают ворсованию. Основным рабочим органом ворсовальной машины является барабан, на поверхности которого расположено от 24 до 40 валиков. Для получения хорошего начеса ткань пропускают несколько раз через ворсовальную машину

Крашение

Крашение — процесс нанесения красителя на текстильный материал, в результате чего материал изменяет свой цвет. Согласно современной теории процесс крашения состоит из нескольких фаз: 1) адсорбции, 2) диффузии, 3) фиксации красителя на волокне.

Крашение текстильных материалов производится главным образом синтетическими красителями, которые обеспечивают сочную, глубокую и прочную окраску; являются безвредными для человека; не ухудшают свойств волокон.

Печатание

Печатание — нанесение и закрепление красителя на отдельных определенных участках материала. Для печатания используются красители, но приготовленные особым образом и имеющие густую, вязкую консистенцию. Различают три вида печати: прямую, вытравную и резервную.

Заключительная отделка

Заключительная отделка является завершающим этапом в отделке текстильных материалов и преследует цель — придать материалу красивый внешний вид, расправить, разгладить его и тем самым облегчить в дальнейшем проведение операций раскроя и пошива в швейном производстве. В отдельных случаях в ходе заключительной отделки путем специальной обработки материалу придают специфические свойства: несминаемость, безусадочность, водоупорность, огнестойкость и др.

Контрольные вопросы:

1. Процесс подготовки текстильных материалов к крашению, печатанию, заключительной отделке

2. Сущность процесса очистка и подготовка материала.

3. Сущность процесса опаливания, рашлихтовки, отварки

4. Отбелка, мерсеризация, ворсования

5. Понятие  о процессах крашения, печатания и заключительная отделка

ЛЕКЦИЯ 7,8

Основные операции подготовки х/б тканей

ПЛАН

- Основные операции подготовки х/б тканей: физико-химические и механические (опаливание, расшлихтовка, отварка, беление).

- Химия и физико-химия операций и процессов расшлихтовки, отварки, беления, мерсеризации.

- Теория и технология процессов.

1. Полный цикл химической подготовки хлопчатобумажных тканей включает расшлихтовку, отварку, отбеливание и мерсеризацию

Расшлихтовка тканей

Целью этой стадии является удаление из ткани шлихты и подготовка волокна к извлечению из него нецеллюлозных сопутствующих веществ. Выбор технологически приемлемого варианта расшлихтовки зависит от того, какой препарат был использован при шлихтовании хлопчатобумажной основной пряжи. Чаще всего для шлихтования применяют крахмальную шлихту, а процессы расшлихтовки строят соответственно на использовании химических или биохимических приемов воздействия на ткань. Наибольшее распространение находят следующие способы расшлихтовки хлопчатобумажных тканей: путем обработки слабыми растворами кислот; путем обработки растворами окислителей; путем применения бактериологических препаратов (энзимов).

При использовании любого из названных способов суровую ткань пропитывают раствором того или иного реагента и выдерживают в компенсаторе или других специальных емкостях в течение 1—2 ч для продления времени действия расшлихтовывающего реагента на крахмал.

В состав крахмала входят два основных компонента: амилопектин с разветвленными цепями макромолекул и амилоза, макромолекулы которой имеют линейную структуру.

При проведении расшлихтовки кислотой концентрация ее в растворе должна составлять 2—3 г/л. Пропитку ткани осуществляют при температуре 35—40 :С. При обработке сильно засоренных тканей концентрацию кислоты в пропиточном растворе увеличивают до 5—10 г/л и температуру повышают до 60°С. Минеральные кислоты, используемые для расшлихтовки, например серная кислота, как правило, нелетучи. Поэтому при выдерживании  тканей в  емкостях  с  целью  удлинения  времени  воздействия на крахмал шлихты концентрация кислоты может резко возрастет, что в свою очередь может вызвать деструкцию целлюлозы.

В процессах расшлихтовки кислота играет роль катализатора реакции гидролиза крахмала. Поэтому расшлихтовку можно проводить и просто горячей водой, однако в этом случае длительность процесса резко возрастает.

Для проведения расшлихтовки окислителями можно использовать перекись водорода, гипохлориты натрия и кальция, хлорамины и другие реагенты, которые пока еще не нашли широкого применения в промышленности, в частности гипобромиты и персоли, например персульфаты калия и натрия.

Обработка ткани окислителями на стадии расшлихтовки обеспечивает хорошие результаты не только потому, что ткань полностью освобождается от крахмала, но и потому, что при этом начинают активно подготавливаться к разрушению и отчасти даже удаляться естественные спутники целлюлозы. Наиболее эффективны в этом отношении гипохлориты натрия и кальция.

Биохимическое расщепление крахмальной шлихты осуществляют специальными препаратами, например диафарином и супербиолазой.  Преимущество биохимической расшлихтовки заключается в высокой степени избирательности действия энзиматических препаратов: эффективно разрушая крахмал, они практически не оказывают никакого влияния на целлюлозу. В последнее время в целях экономии пищевых продуктов для шлихтования основной пряжи предлагается использовать синтетические препараты воскообразной природы.

Отварка тканей

Основное назначение, процесса щелочной отварки текстильных материалов состоит в разрушении и удалении из волокна нецеллюлозных естественных примесей. Кроме того, в результате отварки волокнистый материал приобретает гидрофильные свойства и способность быстро и равномерно смачиваться водой .и водными растворами.

В состав варочного раствора обычно входят следующие компоненты: едкий натр, силикат натрия, сульфит натрия (в качестве исходного продукта чаще берут бисульфит натрия) и препараты, обладающие поверхностно-активными свойствами и высокой эмульгирующей способностью. В производственных условиях щелочную отварку осуществляют по непрерывному или периодическому способу.

В процессе отварки текстильных материалов различные компоненты варочной жидкости   выполняют   разные   функции.

Едкий натр предназначен главным образом для разрушения и перевода в растворимое состояние сопутствующих белковых и пектиновых веществ. Первые под действием едкого натра гидролизуются до аминокислот, которые в виде натриевых солей извлекаются из волокна горячим варочным раствором (см. реакции на с. 29). Вторые переходят в раствор вследствие разрушения части глюкозидных связей между отдельными звеньями в цепи их макромолекул и, следовательно, снижения степени полимеризации пектиновой кислоты. Кроме того, под действием едкого натра происходят гидролиз группировок сложного эфира и образование натриевых солей по карбоксильным группам у шестого углеродного атома каждого звена по следующей схеме:

Едкий натр оказывает также благоприятное влияние на набухание лигнина и извлечение его из ткани.

Силикат натрия включают в варочную жидкость, чтобы повысить эффективность ее экстракционного и моющего действия и предотвратить образование на отвариваемом текстильном материале осадков окислов и солей тяжелых металлов (ржавых пятен).

Сульфит натрия  в составе   варочного   раствора   выполняет две функции:  защищает целлюлозу от окисляющего действия кислорода   воздуха   и   сульфитируя   лигнин,   способствует   его переходу из текстильного материала в раствор.

Таким образом, в процессе щелочной отварки целлюлозные волокна освобождаются от естественных примесей воскообразных веществ. Препараты, применяемые при щелочной отварке для эмульсионного извлечения воскообразных веществ из природных целлюлозных волокон, должны обладать не только поверхностно-активными свойствами, но и высокой эмульгирующей способностью,  быть биологически расщепляемыми, устойчивыми при высоких температурах и  сравнительно недорогими

Повышение концентрации едкого натра в варочном растворе до 100 г/л позволяет сократить длительность процесса в 10—20 раз (рис. 10) и одновременно обеспечить требуемый эффект отварки как по степени удаления воскообразных веществ (кривая 3), так и по величине приданной ткани гидрофильности (кривая /) за время запаривания 2—5 мин.

Дальнейшее повышение концентрации щелочи в растворе до 200—275 г/л и проведение процесса при температуре 105 °С по запарной схеме позволят не только быстро и эффективно освободить хлопковое волокно от естественных примесей, но и сообщить    ткани    свойства,    приобретаемые   ею   обычно   только в процессе мерсеризации, т. е. характерный блеск, повышенную восприимчивость к красителям, усадку, увеличенную механическую прочность. Таким образом, в едином технологическом процессе объединятся две очень сложные разрозненные операции — отварка и горячая мерсеризация. Этот пример показывает, что изменение состава пропиточного раствора, выражающееся в постепенном увеличении концентрации реагентов, при соответствующем аппаратурном оформлении приводит к появлению принципиально нового технологического процесса, т. е. к коренной качественной перестройке общей технологической схемы подготовки текстильных материалов.

Беление тканей

После щелочной отварки хлопчатобумажная ткань легко смачивается водой, но не становится белой, а наоборот, приобретает буроватый оттенок вследствие растекания окрашенных примесей. Чтобы сделать ткань белой, ее обрабатывают растворами окислителей.

Наиболее распространенные отбеливающие реагенты: гипохлориты натрия или кальция, перекись водорода и хлорит натрия.

Беление гипохлоритами. Приготовление рабочих растворов гипохлоритов производится путем медленного выщелачивания и многократного отстаивания водных суспензий хлорной извести.  Она представляет собой очень сложную смесь различных веществ, в которой преобладают такие химические соединения, как 3Са(ОС1)2.2Са(ОН)2 и СаС12.Са(ОН)2.Н2О. Для процесса беления представляет интерес только собственно гипохлорит кальция Са(ОСl)2, все же остальные компоненты хлорной извести не нужны. Это соединение вследствие нестабильности не существует в сухом состоянии и получается непосредственно в растворе двумя возможными способами. В основе первого способа лежит электролиз раствора поваренной соли без разделения катодного и анодного пространств электролизной ванны.

Второй способ основан на пропускании газообразного хлора через раствор едкого натра.

Гипохлориты натрия или кальция являются солями очень слабой хлорноватистой кислоты и сильных оснований, соответственно гидратов окиси натрия и кальция. Поэтому гипохлориты легко гидролизуются в водных растворах по уравнению NaClО +H2ОHClО+NaOH.

Свободная хлорноватистая кислота неустойчива: в кислой среде она распадается с выделением молекулярного хлора или кислорода: НСlО+НСlН2О + Сl2; 2НСlО=2НСl+О2. В соответствии с первой из этих реакций хлорноватистая кислота и ее соли могут выступать в качестве хлорирующего средства. Вторая   реакция   характеризует   хлорноватистую   кислоту   как окислитель.

Гипохлоритные белящие растворы представляют собой сложные неустойчивые системы, состав которых значительно изменяется в зависимости от рН среды (расчетные данные И. Г. Нагаткина): В сильнокислой среде в водных растворах содержится главным образом молекулярный хлор. С уменьшением кислотности раствора доля молекулярного хлора постепенно снижается, но одновременно в растворе появляется свободная хлорноватистая кислота. Концентрация ее достигает максимального значения в умеренно кислых средах. При переходе растворов в нейтральную и особенно щелочную области создаются условия для диссоциации гипохлорита, что обусловливает существование в растворе во всевозрастающих количествах гипохлоритных ионов.

На вопрос в  какой среде  предпочтительнее проводить процесс беления, т. е. наиболее быстро и с минимальным деструктирующим воздействием на волокно. Требуется исследовать кинетику обесцвечивания окрашенных примесей в зависимости от рН среды и одновременно проследить, какое действие оказывают отбеливатели в этих средах на деструкцию целлюлозного волокна.  Анализ данных, показывает, что наибольшая скорость разрушения окрашенных примесей достигается при рН=1, т. е. когда гипохлорит преимущественно действует как хлорирующее средство, так как в белящем растворе при такой кислотности среды присутствует главным образом молекулярный хлор. Деструкция целлюлозы в этом случае очень незначительна

С повышением щелочности среды процесс беления опять резко замедляется. Деструктирующее воздействие гипохлоритных отбеливателей на целлюлозу, наоборот, резко возрастает, начиная с рН = 5, достигает максимума в нейтральной среде и снова быстро уменьшается при переходе в щелочную область. Таким образом, технологически наиболее приемлемым диапазоном значений рН белящего раствора является 8,5—10: в этом интервале сохраняются достаточно высокая скорость разрушения окрашенных веществ и незначительная степень разрушения целлюлозы, процесс беления проходит главным образом за счет окисляющего действия гипохлорита натрия; отсутствие в белящем растворе молекулярного хлора способствует созданию нормальных санитарно-гигиенических условий работы.

Вопрос о том, почему при рН = 7 целлюлоза разрушается гипохлоритными отбеливателями наиболее быстро, разрешается наглядно и просто, если этот процесс рассматривать как двухстадийный. Такие представления были выдвинуты Б. В. Некрасовым и получили достаточно убедительное обоснование и развитие в работах А. Е. Шилова. На первой стадии двухстадийного процесса деструкции целлюлозы происходит образование сложного эфира по схеме

На второй стадии сложный эфир разрушается под влиянием гидроксильных ионов:

Образование альдегидной группы у шестого углеродного атома и последующие изомеризационные процессы в пирановом кольце обусловливают появление двойной связи между четвертым и пятым углеродными атомами, т. е. по соседству с глюкозидной связью, что облегчает ее разрыв и приводит к деструкции макромолекулы целлюлозы.

Как видно из приведенных химических реакций, для одновременного их протекания при гипохлоритном белении необходимо иметь в реакционной среде достаточное количество хлорноватистой кислоты и гидроксильных ионов. Это условие выполняется только в нейтральной среде.

Однако необходимо отметить, что единой точки зрения в отношении химизма деструкции целлюлозы при гипохлоритном белении не существует и вопрос этот еще  ждет своего разрешения.

Мерсеризация текстильных материалов

Мерсеризация—это процесс воздействия на волокно концентрированного раствора едкого натра при одновременном натяжении текстильного материала.  Мерсеризуют хлопчатобумажные ткани и другие материалы, полученные из хлопка: пряжу, трикотаж, нитки. Изделия из льна мерсеризуют только в том случае, если они затем подвергаются специальным видам обработки термореактивными смолами, например малосминаемой отделке. Текстильные материалы из гидратцеллюлозных, синтетических и тем более белковых волокон не мерсеризуют. В результате мерсеризации текстильные материалы приобретают характерные блеск и шелковистость, повышаются их гигроскопичность, адсорбционная способность, прочность. При мерсеризации хлопколавсановых тканей одновременно резко снижается пиллинг-эффект, который является специфическим и очень нежелательным свойством таких тканей. Концентрация щелочи при мерсеризации обычно составляет 225—300 г/л. Поскольку едкий натр взаимодействует с целлюлозой с выделением тепла, процесс, как правило, проводят при температуре 15—20 °С

Обработка хлопкового волокна в концентрированном растворе щелочи под натяжением приводит к тому, что волокно теряет извитость, поперечное сечение его становится круглым, а канал почти исчезает, приобретая вид узкой щели; поверхность волокна распрямляется, разглаживается и в результате направленного отражения падающего света появляется блеск, присущий мерсеризованному волокну.

Мерсеризация хлопкового волокна сопровождается превращением исходной кристаллической  модификации целлюлозы I в  целлюлозу  II .   Структурные изменения целлюлозы хлопка сопровождаются снижением степени ее кристалличности и размеров кристаллитов

Хотя отмеченные структурные переходы целлюлозы под воздействием щелочи и являются объективной характеристикой эффективности мерсеризации текстильного материала, в практических условиях пользоваться этим приемом очень трудно, так как необходимо проводить довольно сложные и длительные рентгеноструктурные исследования. Поэтому в производстве степень мерсеризации обычно выражают баритовым числом, представляющим собой отношение показателей адсорбции гидроокиси бария мерсеризованным и немерсеризованным хлопковым волокном.

Контрольные вопросы

1. Основные операции подготовки х/б тканей: физико-химические и механические (опаливание, расшлихтовка, отварка, беление).

2. Химия и физико-химия операций и процессов расшлихтовки, отварки, беления, мерсеризации.

ЛЕКЦИЯ 9,10.

Процесс подготовки шерстяных материалов

ПЛАН

1.Назначение процессов подготовки шерстяных материалов: промывка, валка, карбонизация, нейтрализация

2.  Условия проведения и оборудование

Особенность структуры шерстяных тканей камвольных и суконных определяет и отличия в их отделке, которые в конечном итоге влияют на оформление шерстяного материала и его некоторые свойства.

Подготовка шерстяных тканей. К числу загрязнений, содержащихся в суровых шерстяных тканях и подлежащих удалению в процессах подготовки, относятся: остатки шерстяного жира, замасливающие вещества, нанесенные на волокна для улучшения их прядомых свойств, шлихта, целлюлозные примеси. Жировые загрязнения, замасливатели и шлихту удаляют во время промывки шерстяных тканей.

Промывка тканей. Наиболее распространенный способ промывки шерстяных тканей основан на омылении и эмульгировании жиров и масел. Для этой цели используют натриевые и триэтаноламиновые мыла с добавкой соды, однако в последнее время вместо мыла стали широко применять различные синтетические моющие препараты, например сульфированные жирные спирты CnH2nOSO3Na, а также неионогенные продукты конденсации окиси этилена со спиртами или кислотами. Если при шлихтовании основной пряжи используются растворимые в воде вещества, то они легко удаляются из ткани в процессе промывки и никакой дополнительной расшлихтовки не требуется. При наличии же на ткани крахмальной шлихты производят расшлихтовку ферментативными препаратами, например панкреатином.

Если процесс расшлихтовки осуществляется по непрерывной схеме, ткань пропитывают при   температуре    40 °С   раствором   панкреатина   (0,5—1 г/л), отжимают и выдерживают в лотковом компенсаторе 5—15 мин для перевода крахмала в растворимое состояние. Затем ткань обрабатывают при температуре 40—60 °С последовательно в нескольких ваннах, заполненных содовыми (0,3—0,5 г/л) растворами моющих препаратов (1—3 г/л), и промывают теплой и холодной водой.

Физико-химическая сущность процессов эмульгирования жировых веществ и замасливателей при промывке шерстяных материалов ничем не отличается от описанной сущности процессов при отварке хлопчатобумажных материалов. Различие состоит в том, что промывка шерсти проводится при температуре не выше 40—50°С.

Эффективным способом удаления из шерстяных материалов жировых и замасливающих загрязнителей является экстрагирование их органическими растворителями, например перхлорэтиленом.

Валка тканей. В основе процесса валки — целенаправленного уплотнения суконных и драповых тканей (уменьшение длины и ширины при увеличении толщины) с одновременным свойлачиванием волокна в поверхностном слое — лежат механические воздействия, приводящие к желаемому массовому перемещению волокон шерсти в текстильном материале заданной структуры как по плотности, так и по расположению нитей.

Главными факторами, определяющими способность шерсти к свойлачиванию, являются чешуйчатость и упругость волокна. Для наиболее полного проявления указанных факторов в процессе валки пользуются химическими методами, в частности изменяют рН среды и подбирают такие реагенты, которые снижают трение между волокнами и облегчают их взаимное перемещение. Меньше всего свойства шерсти, и в частности ее упруго-эластические характеристики, изменяются при обработке в растворах, рН которых лежит в пределах изоэлектрической зоны. В слабокислой и слабощелочной областях резко возрастает способность волокна к набуханию и увеличивается его растяжимость. Следует отметить, что в щелочной среде при рН>10 увеличение растяжимости приобретает необратимый характер: растянутое волокно плохо возвращается в исходное состояние, а при еще большем увеличении содержания щелочи в растворе начинаются деструктивные процессы и волокно становится пластичным. Следовательно, в щелочной среде при рН>10 валкоспособность шерсти должна резко уменьшаться. В свете сказанного минимальной она должна быть также при рН в изоэлектрической области и вблизи нейтральной среды, т. е. в пределах 6.. .8.

Валкоспособность ткани часто оценивают по величине ее усадки в процессе валки. Из реагентов, оказывающих наиболее благоприятное влияние на подвижность волокон шерсти в процессе валки, самым лучшим образом зарекомендовало себя обычное мыло. Кислотная валка проходит быстрее, но при: этом огрубляется не только шерстяное волокно, но и ткань. В связи с этим валку в кислой среде применяют только при   обработке   тяжелых    грубых сукон.

Все другие ткани, подлежащие валке, обрабатывают в мыльно-содовых растворах при рН не>10. Температура раствора поддерживается на уровне 40 °С, так как ее увеличение приводит к развитию в щелочной среде пластификационных свойств волокна,             т. е. волокно становится слишком растяжимым, но не возвращается в исходное состояние после снятия нагрузки. Продолжительность процесса зависит от типа ткани и колеблется обычно от 30 мин до нескольких часов.

Заварка (фиксирование) тканей. При заварке ткани обрабатывают под натяжением в кипящей воде или водяным паром. В этом случае кератин из исходной а-модификации переходит в фиксированное состояние. Считают, что при действии кипящей воды или пара сначала происходит разрыв дисульфидных связей в макромолекулах кератина, а затем образующиеся в боковых отростках группировки сульфеновой кислоты реагируют с аминогруппами в боковых цепях других макромолекул, которые оказываются рядом в результате вытягивания волокна:

Таким   образом   возникают   новые поперечные   ковалентные связи, фиксирующие структуру волокна и изделие в целом. Такое объяснение причин  перехода шерстяных  материалов в фиксированное состояние в процессе заварки  не укладывается в рамки современных сведении о том, что под действием концентрированных растворов бромистого лития или мочевины ранее приданное волокну фиксированное состояние полностью нарушается. Заварку производят в машинах периодического и непрерывного действия. В первом случае длительность обработки составляет 15—30 мин, что обеспечивает хороший эффект стабилизации формы и линейных размеров шерстяной ткани. Во втором случае продолжительность обработки сокращается до 2—3 мин, но полного эффекта стабилизация не получается. С учетом этого в последнее время предлагаются непрерывные способы заварки осуществлять не кипящей водой, а водяным паром при температуре, несколько превышающей 100 0С, что компенсирует уменьшение длительной обработки при непрерывных процессах.

Карбонизация. Карбонизацией называется процесс превращения целлюлозных примесей под действием минеральной кислоты и высокой температуры в хрупкие, ломкие продукты гидролиза, которые легко удаляются из шерстяной ткани при последующем механическом воздействии.

Карбонизация проводится следующим образом. Ткань  пропитывают при температуре 20—25 СС раствором серной кислоты (40—50 г/л) и неионогенного смачивателя, устойчивого в кислой среде (1—2г/л, а затем после сильного отжима высушивают: процесс начинают при температуре 50оС. постепенно по мере высыхания ткани температуру повышают до 60, 70 и80 °С, что создаст условия для кислотного гидролиза целлюлозных примесей.

В шерстяном волокне большая часть кислоты находится в виде солеобразного соединения с кератином

в результате чего кислота  до некоторой  степени дезактивирована и не действует разрушающе на шерстяное волокон.

Высушенная ткань в последней секции сушильной камеры подвергается термической обработке при температуре 95— 100 °С в течение приблизительно 5 мин. Под влиянием высокой температуры резко ускоряется разрушение целлюлозных примесей  и происходит частичное обугливание их.  Одновременно могут проходить и реакции деструкции кератина по пептидным связям, а также в результате замены пептидных связей серина и треонина более     (2—3 г/л).

Разработаны также непрерывные запарные способы беления шерстяных тканей. В этом случае содержание перекиси водорода в пропиточном растворе увеличивают до 50—150 г/л и стабилизатора — до 15—20 г/л. Пропитанную и отжатую до 100 %-ного приноса ткань запаривают при температуре  100 °С водяным паром в течение 4—5 мин и тщательно промывают.

При перекисном белении шерсти наряду с полезной реакцией разрушения окрашенных веществ в шерстяном волокне возможно прохождение и реакций окислительной деструкции кератина, затрагивающих главным образом дисульфидные и пептидные связи ( процесс разрушения дисульфидных и  пептидных связей – самостоятельно)

Для интенсификации отбеливания шерсти ее предварительна обрабатывают солями железа, которые в данном процессе являются ускорителями реакции обесцвечивания окрашенных пигментов волокна. Хорошие результаты по повышению белизны шерсти обеспечивает способ последовательного беления ее сначала перекисью водорода, а затем бисульфитом натрия.

Контрольные вопросы:

- Назовите основные  процессы подготовки шерстяных материалов?

- Сущность процесса промывки.

- Физико-химическая сущность процессов эмульгирования жировых веществ и замасливателей при промывке шерстяных материалов

- Что лежит в основе процесса валки?

- Что является главными факторами, определяющими способность шерсти к свойлачиванию?

- Как оценивают валкоспособность ткани?

- Что называется карбонизация и как провидится процесс карбонизации?

- Как осуществляют  процесс  беление шерсти ?

ЛЕКЦИЯ 11,12

Процесс подготовки шелковых  и  искусственных текстильных материалов

ПЛАН

- Особенности подготовки шелковых тканей.

- Особенности подготовки искусственных текстильных материалов.

1. Подготовка тканей из натурального шелка. Пряжа и ткани, изготовленные из шелка-сырца, имеют неприятный внешний вид, жестки на ощупь, у них отсутствует характерный для этого волокна блеск. Причиной отмеченных недостатков является наличие, па поверхности волокна шелкового клея — серицина. Поэтому освобождение пряжи или ткани от серицина и составляет основную задачу подготовки изделий из натурального шелка к крашению и последующим операциям, необходимым для сообщения им приятного внешнего вида, блеска   и  других  высоких   потребительских свойств. Удаление серицина с фиброиновой шелковой нити (обесклеивание) основано на его способности растворяться в разбавленных водных растворах щелочей и кислот.

Детальные исследования по оценке сравнительной эффективности щелочной и кислотной подготовки шелка проведены М. В. Корчагиным. В промышленности широкое распространение получил мыльно-содовый способ подготовки шелковых тканей (кислотный же способ, хотя и имеет некоторые преимущества, не используется). Мыльно-содовая обработка осуществляется при температуре, близкой к кипению, и концентрации мыла и соды в растворе соответственно 10—15 и 0,3—0.7 г/л.  Длительность процесса 1—3 ч. Ускорить удаление серицина можно путем введения в состав отварочной жидкости щелочных буферных смесей и углекислого натрия, но при этом необходимо более тщательно контролировать ход процесса отварки, так как в этом случае резко возрастает опасность разрушения фиброина.

При подготовке шелковых тканей необходимо  наблюдать следующее условие: через машины и аппараты они должны проходить без натяжения. Соблюдение этого требования особенно важно для креповых тканей, так как при натяжении креповый эффект ослабляется  или пропадает  совсем.

Природные красящие вещества шелка, связанные с серицином, удаляются при обесклеивании, поэтому, как правило, шелк дополнительно не отбеливают. При необходимости повысить степень белизны отваренного материала пользуются перекисным способом беления. Процесс проводят при. рН = 8.. .8.4 и температуре 70—75 °С в течение 2—4 ч. Концентрация перекиси водорода в растворе составляет 20—25 г/л. Для стабилизации используют силикат натрия или фосфорные стабилизаторы.

В ряде случаев шелковые ткани подвергают операции утяжеления. Для этого их обрабатывают раствором солей, например соответственно солями хлорного олова, фосфорнокислого натрия и силиката, натрия при оловянно-фосфатно-силикатном утяжелении. Утяжеленные ткани характеризуются повышенной плотностью, массивностью и легкой драпируемостью.

2.  Подготовки искусственных текстильных материалов

Ткани из гидратцеллюлозных и ацетатных волокон в отличие от хлопчатобумажных или льняных не содержат примесей сопутствующих веществ, которые необходимо удалять с помощью методов щелочной отварки и беления в жестких условиях. Задача подготовки в данном случае сводится в основном к освобождению тканей от шлихты и замасливателей, а также к легкому их добеливанию (обычно искусственные волокна выпускаются химическими заводами в отбеленном виде, но при переработке в текстильном производстве они несколько загрязняются, поэтому и требуется дополнительное отбеливание в мягких условиях).

Иногда процессы расшлихтовки — промывки и отбеливания разделяют на две стадии. На первой стадии ткани обрабатывают в растворах синтетических моющих средств с добавкой соды или тринатрийфосфата при температуре 80—90°С. Вторую стадию — беление — проводят в зависимости от типа волокна. Изделия из гидратцеллюлозных волокон чаше всего отбеливают по запарному способу в слабощелочных растворах перекиси водорода (2—7 г/л), стабилизированных метасиликатом натрия; время запаривания при температуре около 100оС не превышает 2—3 мин. Ацетатные материалы отбеливают хлоритом натрия в слабокислых растворах (рН = 4...5) при температуре 60—70°С и концентрации активного хлора не более 1 — 1,5 г/л (можно также использовать надкислоты и реже—перекись водорода).

Обработку тканей из вискозных и ацетатных волокон необходимо производить в расправленном виде, что позволит избежать образования заломов, складок и других дефектов. Через машины и аппараты такие ткани должны, проходить без избыточного натяжения, так как в водной среде они теряют часть своей исходной прочности и становятся пластичными при повышенных температурах обработки. Проявление вискозными и ацетатными волокнами термопластичных свойств  обусловливает повышенную склонность тканей к образованию заломов.

При подготовке тканей из ацетатных и особенно триацетатных волокон в некоторых случаях проводится поверхностное омыление уксуснокислого эфира целлюлозы, в результате чего на поверхности волокон образуется очень тонкий (1—2 мкм) слой гидратцеллюлозы. Это снижает склонность изделий к электризации и улучшает их санитарно-гигиенические свойства. Поверхностное омыление ацетатных волокон осуществляют в растворе едкого натра (2—3 г/л) при температуре 80—90 0С. После обработки изделие тщательно промывают. Иногда эту операцию совмещают с белением или другими обработками.

Подготовка тканей из вискозного штапельного волокна производится по одностадийному щелочно-перекисному запарному способу. Ткань пропитывают при температуре 50—60 °С раствором, содержащим 10 г/л перекиси  водорода   (30%-ной), 6—7 г/л силиката  натрия, 2—3  г/л едкого натра и 0.3—0.5 г/л смачивателя, затем отжимают и укладывают в запарной аппарат, где обрабатывают при температуре 98—100 °С водяным паром б течение 5—7 мин. Далее следуют тщательная промывка ткани горячей водой в растворе синтетического моющего средства и холодной водой.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные  процессы подготовки шелковых тканей?

2.Какой способ подготовки шелковых тканей получил широкое распространение в промышленности?

- Что лежит в основе процесса мыльно-содовой  обработка?

- Что необходимо  наблюдать при подготовке шелковых тканей?

- Для чего шелковые ткани подвергают операции утяжеления?

- Задача подготовки искусственных текстильных материалов

- Как осуществляют  процесс  расшлихтовки искусственных текстильных материалов?

- Как проводят обработку тканей из вискозных и ацетатных волокон?

- Для чего и как проводят поверхностное омыление ацетатных волокон?

- Как производится подготовка тканей из вискозного штапельного волокна

ЛЕКЦИЯ 13,14

Особенности подготовки синтетических материалов

ПЛАН

1. Основные подготовительные операции, их назначение, сущность

2. Подготовительные операции для волокон, их отличие от подготовки тканей

1. Синтетические волокна в заключительной стадии их производства подвергаются замасливанию для улучшения их физико-механических свойств и обработке антистатиками для снижения электризуемости. На ткацких фабриках основы из синтетических волокон могут подвергаться шлихтованию. При замасливании и шлихтовании обычно применяют легко смываемые вещества. Поэтому освобождение от них ткани перед крашением может быть достигнуто путем обработки в растворах моющих препаратов анионактивных или неионогенных, Ткани из синтетических волокон могут содержать замасливатели, шлихту и случайные загрязнения, которые необходимо удалить для получения ровной и прочной окраски при последующем крашении. Обычно для замасливания и шлихтования применяют водорастворимые материалы, поэтому их сравнительно легко можно удалить при промывке тканей с помощью синтетических моющих средств. Промывку производят при температуре 60—100 °С в течение 30 мин.

При необходимости синтетические волокна и изделия из них подвергают отбеливанию. Так как большинство синтетических полимеров весьма чувствительно к действию окислителей, необходимо особое внимание обратить на выбор белящего реагента. Наиболее подходящим в данном случае является хлорин натрия: он имеет более низкий по сравнению с другими реагентами окислительный потенциал, недостаточный для деструкция синтетических полимеров, но вместе с тем в известных условиях способствует разрушению окрашенных примесей и обеспечивает достаточную степень белизны волокна. Беление осуществляют в кислой среде при рН = 4. ..4,5 и температуре 90—95 оС в течение 30 мин

В условиях эксплуатации, например при стирке, синтетические материалы могут давать значительную усадку, что объясняется неравновесным состоянием и большими внутренними напряжениями выпускаемых синтетических волокон.

Особенностью обработки тканей из многих синтетических волокон и некоторых искусственных (например, триацетатное), является необходимость проведения специальной операции, называемой термофиксацией, которая сводится к тепловой обработке ткани, находящейся в натянутом состоянии, в воздушной или паровой среде. Необходимость этой операции объясняется тем, что ткани из таких синтетических волокон, как полиамидные, полиэфирные и другие, а также изделия из них при обработке в водных растворах в свободном состоянии при повышенной температуре подвергаются усадке, вследствие чего изменяются линейные размеры и форма изделий: при этом ткани обнаруживают наклонность к образованию заломов, трудно устранимых при дальнейших обработках. Все эти явления связаны с тем, что волокна выпускаются в неравновесном состоянии и могут быть устранены в результате специальной тепловой обработки, при которой создаются условия для развития релаксационных процессов, перераспределения межмолекулярных (водородных) связей и ликвидации внутренних напряжений.

Процесс термофиксации состоит из двух стадий:

1.  Нагревание ткани до специфической для каждого волокна температуры, обеспечивающей разрыв межмолекулярных связей и выравнивание внутренних напряжений цепей.

2.  Охлаждение волокна, приводящее к восстановлению межмолекулярных связей при новом состоянии волокна, свободном от внутренних напряжений. Чем быстрее охлаждение и ниже температура, тем лучше эффект стабилизации

При нагревании волокна, находящегося в натянутом состоянии происходит разрыв межмолекулярных (водородных и других) связей. Вследствие этого в волокнах ликвидируются внутренние остаточные напряжения и под действием внешней нагрузки макромолекулы полимера занимают положения, соответствующие ненапряженному релаксированному состоянию волокон. При быстром охлаждении текстильного материала это которое расположение макромолекул полимера и релаксированное состояние волокон фиксируются вследствие повторного проявления действия тех же самых межмолекулярных сил. Верхний предел температуры термофиксации ограничивается температурой размягчения того или иного синтетического волокна, а нижний определяется минимальной энергией, необходимой для обратимого разрушения межмолекулярных связей. Диапазон допустимых температур зависит также от среды, в которой проводится термостабилизация.

Ткани могут быть подвергнуты термофиксации в отделочном производстве на разных стадиях обработки: 1) в суровье, 2) после подготовки к крашению, 3) после крашения — при заключительной отделке. Термофиксация суровой ткани все же нецелесообразна, так как приводит к изменению свойств содержащихся на волокне примесей (шлихты, замасливающих и других веществ) и затрудняет их удаление.

Термофиксация обычно оказывает более или менее выраженное влияние на физико-механические и химические свойства текстильного материала: изменяются прочность его, растяжимость, мягкость, окрашиваемость, иногда и цвет. Все это связано с изменением самих волокон: структурным (изменения ориентации и кристалличности) и химическим (возможность деструкции макромолекул).

Качество термофиксации может быть оценено различными методами: по усадке ткани, по углу смятия до и после термофиксации, по изменению сорбционных свойств, например, сорбции йода. Нормально стабилизированная ткань после кипячения в дистиллированной воде в течение 30 мин и сушки на воздухе в расправленном состоянии должна иметь усадку не более 1%.

Для термофиксации тканей находят применение аппараты непрерывного действия, в которых нагрев ткани до нужной температуры (190—220° С) обеспечивается или горячим воздухом, или нагретыми продуктами сгорания газообразного топлива, или перегретым водяным паром, или инфракрасными лучами, или путем непосредственного контакта с нагретыми поверхностями.

Применяемая для термофиксации машина фирмы Текстима (ГДР) с инфракрасными излучателями представляет собой одноярусную игольчатую сушильно-ширильную раму.

Эффективность процесса термостабилизации можно повысить путем подбора веществ, действующих при термостабилизации более энергично, чем вода. К числу таких веществ в первую очередь следует отнести некоторые органические растворители или их пары, применение которых позволяет резко снизить температуру процесса. В настоящее время способы низкотемпературной стабилизации синтетических материалов успешно разрабатываются и в ближайшей перспективе будут реализованы в производстве.

Из физических методов интенсификации процесса термостабилизации следует отметить уже довольно широко использующийся в производственных условиях способ стабилизации изделий ИК-лучами.

В заключение отметим, что полученный при термостабилизации эффект является обратимым и, если в процессе эксплуатации или на последующих стадиях обработки в производстве ткань подвергнуть воздействию температур более высоких, чем при термостабилизации, эффект фиксирования структуры пропадает.

Описанные способы подготовки относятся к текстильным материалам, изготовленным из волокон какого-то одного вида. В настоящее время в текстильной промышленности все большее распространение получают изделия, состоящие из смесей различных волокон, природных и химических. Поступающие в красильно-отделочное производство суровые ткани проходят операции очистки и, в нужных случаях, беления, причем технологию способов подготовки приходится подбирать с учетом свойств волокон, входящих в состав данной ткани. Так, для беления тканей, состоящих из хлопка и вискозного штапельного волокна, из-за высокой чувствительности вискозного волокна к химическим воздействиям совершенно непригоден классический щелочно-гипохлоритный способ, связанный с отваркой ткани в щелочных растворах. Лучшие результаты получают при запарном щелочно-перекисном способе и, как уже ранее отмечалось, вискозный компонент лучше сохраняется при одностадийном перекисном способе беления.

Для тканей, содержащих в смеси хлопок и ацетатное волокно, вследствие особенно высокой чувствительности ацетатного волокна к действию щелочей лучше применять хлоритное беление или беление надуксусной кислотой.

Ткани из смеси хлопка и триацетатного волокна можно отбеливать по одностадий-ному перекисному способу.

Для тканей, содержащих хлопок и полиамидное волокно, не могут быть рекомендованы ни щелочно-гипохлоритный, ни запарной щелочно-перекисный способы из-за опасности деструкции полиамидных волокон при действии гипохлорита натрия и перекиси водорода. В этом случае лучше отбеливать хлоритом или надуксусной кислотой.

Следует отметить, что технологические процессы обработки текстильных материалов, полученных из смеси природных и химических волокон в отделочном производстве текстильной промышленности существенно отличаются, однако физико-химическая сущность, процессов подготовки, практически не изменяется при переходе от обработки волокон одного типа к их смесям,

Тканям из синтетических волокон белизна может быть придана и с помощью оптических белителей, которые обладают способностью поглощать лучистую энергию в ультрафиолетовой части спектра и трансформировать ее в видимые лучи голубой и фиолетовой частей спектра.

Контрольные вопросы:

- Назовите основные  процессы подготовки синтетических материалов?

- Какой способ подготовки синтетических материалов получил широкое распространение в промышленности?

- Что лежит в основе процесса отбеливания и условия их проведения?

- Для чего необходимого проведение специальной операции, называемой термофиксацией,?

- Из скольких стадий состоит процесс термофиксации ?

- Где ткани могут быть подвергнуты термофиксации?

- Как влияет термофиксация на физико-механические и химические свойства текстильных материалов?

- Каким образом может быть оценено качество термофиксации?

- Как можно повысить эффективность процесса термостабилизации?

ЛЕКЦИЯ 15,16

Особенности подготовки синтетических материалов

ПЛАН

1. Основные подготовительные операции, их назначение, сущность

2. Подготовительные операции для волокон, их отличие от подготовки тканей

- Основные подготовительные операции, их назначение, сущность

Синтетические волокна в заключительной стадии их производства подвергаются замасливанию для улучшения их физико-механических свойств и обработке антистатиками для снижения электризуемости. На ткацких фабриках основы из синтетических волокон могут подвергаться шлихтованию. При замасливании и шлихтовании обычно применяют легко смываемые вещества. Поэтому освобождение от них ткани перед крашением может быть достигнуто путем обработки в растворах моющих препаратов анионактивных или неионогенных, Ткани из синтетических волокон могут содержать замасливатели, шлихту и случайные загрязнения, которые необходимо удалить для получения ровной и прочной окраски при последующем крашении. Обычно для замасливания и шлихтования применяют водорастворимые материалы, поэтому их сравнительно легко можно удалить при промывке тканей с помощью синтетических моющих средств. Промывку производят при температуре 60—100 °С в течение 30 мин.

При необходимости синтетические волокна и изделия из них подвергают отбеливанию. Так как большинство синтетических полимеров весьма чувствительно к действию окислителей, необходимо особое внимание обратить на выбор белящего реагента. Наиболее подходящим в данном случае является хлорин натрия: он имеет более низкий по сравнению с другими реагентами окислительный потенциал, недостаточный для деструкция синтетических полимеров, но вместе с тем в известных условиях способствует разрушению окрашенных примесей и обеспечивает достаточную степень белизны волокна. Беление осуществляют в кислой среде при рН = 4. ..4,5 и температуре 90—95 оС в течение 30 мин

В условиях эксплуатации, например при стирке, синтетические материалы могут давать значительную усадку, что объясняется неравновесным состоянием и большими внутренними напряжениями выпускаемых синтетических волокон.

Особенностью обработки тканей из многих синтетических волокон и некоторых искусственных (например, триацетатное), является необходимость проведения специальной операции, называемой термофиксацией, которая сводится к тепловой обработке ткани, находящейся в натянутом состоянии, в воздушной или паровой среде. Необходимость этой операции объясняется тем, что ткани из таких синтетических волокон, как полиамидные, полиэфирные и другие, а также изделия из них при обработке в водных растворах в свободном состоянии при повышенной температуре подвергаются усадке, вследствие чего изменяются линейные размеры и форма изделий: при этом ткани обнаруживают наклонность к образованию заломов, трудно устранимых при дальнейших обработках. Все эти явления связаны с тем, что волокна выпускаются в неравновесном состоянии и могут быть устранены в результате специальной тепловой обработки, при которой создаются условия для развития релаксационных процессов, перераспределения межмолекулярных (водородных) связей и ликвидации внутренних напряжений.

Процесс термофиксации состоит из двух стадий:

1.  Нагревание ткани до специфической для каждого волокна температуры, обеспечивающей разрыв межмолекулярных связей и выравнивание внутренних напряжений цепей.

2.  Охлаждение волокна, приводящее к восстановлению межмолекулярных связей при новом состоянии волокна, свободном от внутренних напряжений. Чем быстрее охлаждение и ниже температура, тем лучше эффект стабилизации

При нагревании волокна, находящегося в натянутом состоянии происходит разрыв межмолекулярных (водородных и других) связей. Вследствие этого в волокнах ликвидируются внутренние остаточные напряжения и под действием внешней нагрузки макромолекулы полимера занимают положения, соответствующие ненапряженному релаксированному состоянию волокон. При быстром охлаждении текстильного материала это которое расположение макромолекул полимера и релаксированное состояние волокон фиксируются вследствие повторного проявления действия тех же самых межмолекулярных сил. Верхний предел температуры термофиксации ограничивается температурой размягчения того или иного синтетического волокна, а нижний определяется минимальной энергией, необходимой для обратимого разрушения межмолекулярных связей. Диапазон допустимых температур зависит также от среды, в которой проводится термостабилизация.

Ткани могут быть подвергнуты термофиксации в отделочном производстве на разных стадиях обработки: 1) в суровье, 2) после подготовки к крашению, 3) после крашения — при заключительной отделке. Термофиксация суровой ткани все же нецелесообразна, так как приводит к изменению свойств содержащихся на волокне примесей (шлихты, замасливающих и других веществ) и затрудняет их удаление.

Термофиксация обычно оказывает более или менее выраженное влияние на физико-механические и химические свойства текстильного материала: изменяются прочность его, растяжимость, мягкость, окрашиваемость, иногда и цвет. Все это связано с изменением самих волокон: структурным (изменения ориентации и кристалличности) и химическим (возможность деструкции макромолекул).

Качество термофиксации может быть оценено различными методами: по усадке ткани, по углу смятия до и после термофиксации, по изменению сорбционных свойств, например, сорбции йода. Нормально стабилизированная ткань после кипячения в дистиллированной воде в течение 30 мин и сушки на воздухе в расправленном состоянии должна иметь усадку не более 1%.

Для термофиксации тканей находят применение аппараты непрерывного действия, в которых нагрев ткани до нужной температуры (190—220° С) обеспечивается или горячим воздухом, или нагретыми продуктами сгорания газообразного топлива, или перегретым водяным паром, или инфракрасными лучами, или путем непосредственного контакта с нагретыми поверхностями.

Применяемая для термофиксации машина фирмы Текстима (ГДР) с инфракрасными излучателями представляет собой одноярусную игольчатую сушильно-ширильную раму.

Эффективность процесса термостабилизации можно повысить путем подбора веществ, действующих при термостабилизации более энергично, чем вода. К числу таких веществ в первую очередь следует отнести некоторые органические растворители или их пары, применение которых позволяет резко снизить температуру процесса. В настоящее время способы низкотемпературной стабилизации синтетических материалов успешно разрабатываются и в ближайшей перспективе будут реализованы в производстве.

Из физических методов интенсификации процесса термостабилизации следует отметить уже довольно широко использующийся в производственных условиях способ стабилизации изделий ИК-лучами.

В заключение отметим, что полученный при термостабилизации эффект является обратимым и, если в процессе эксплуатации или на последующих стадиях обработки в производстве ткань подвергнуть воздействию температур более высоких, чем при термостабилизации, эффект фиксирования структуры пропадает.

- Подготовительные операции для волокон, их отличие от подготовки тканей

Описанные способы подготовки относятся к текстильным материалам, изготовленным из волокон какого-то одного вида. В настоящее время в текстильной промышленности все большее распространение получают изделия, состоящие из смесей различных волокон, природных и химических. Поступающие в красильно-отделочное производство суровые ткани проходят операции очистки и, в нужных случаях, беления, причем технологию способов подготовки приходится подбирать с учетом свойств волокон, входящих в состав данной ткани. Так, для беления тканей, состоящих из хлопка и вискозного штапельного волокна, из-за высокой чувствительности вискозного волокна к химическим воздействиям совершенно непригоден классический щелочно-гипохлоритный способ, связанный с отваркой ткани в щелочных растворах. Лучшие результаты получают при запарном щелочно-перекисном способе и, как уже ранее отмечалось, вискозный компонент лучше сохраняется при одностадийном перекисном способе беления.

Для тканей, содержащих в смеси хлопок и ацетатное волокно, вследствие особенно высокой чувствительности ацетатного волокна к действию щелочей лучше применять хлоритное беление или беление надуксусной кислотой.

Ткани из смеси хлопка и триацетатного волокна можно отбеливать по одностадий-ному перекисному способу.

Для тканей, содержащих хлопок и полиамидное волокно, не могут быть рекомендо-ваны ни щелочно-гипохлоритный, ни запарной щелочно-перекисный способы из-за опасности деструкции полиамидных волокон при действии гипохлорита натрия и перекиси водорода. В этом случае лучше отбеливать хлоритом или надуксусной кислотой.

Следует отметить, что технологические процессы обработки текстильных материалов, полученных из смеси природных и химических волокон в отделочном производстве текстильной промышленности существенно отличаются, однако физико-химическая сущность, процессов подготовки, практически не изменяется при переходе от обработки волокон одного типа к их смесям,

Тканям из синтетических волокон белизна может быть придана и с помощью оптических белителей, которые обладают способностью поглощать лучистую энергию в ультрафиолетовой части спектра и трансформировать ее в видимые лучи голубой и фиолетовой частей спектра.

Контрольные вопросы:

- Назовите основные  процессы подготовки синтетических материалов?

- Какой способ подготовки синтетических материалов получил широкое распространение в промышленности?

- Что лежит в основе процесса отбеливания и условия их проведения?

- Для чего необходимого проведение специальной операции, называемой термофиксацией,?

- Из скольких стадий состоит процесс термофиксации ?

- Где ткани могут быть подвергнуты термофиксации?

- Как влияет термофиксация на физико-механические и химические свойства текстильных материалов?

- Каким образом может быть оценено качество термофиксации?

- Как можно повысить эффективность процесса термостабилизации?

ЛЕКЦИЯ 17,18

Физико-химическая сущность процесса крашения и печатания

ПЛАН

- Физико-химическая сущность процесса крашения и печатания с позиций диффузионной кинетики.

- Волокнообразующие субстраты как объект крашения, особенности влияния среды крашения и печатания на протекание диффузионно-сорбционных процессов.

- Способы и методы проведения процессов, химическая сущность фиксации красителей.

Для понимания процессов крашения и печатания волокнистых материалов недостаточно знания химии красителей, а также строения и свойств текстильных волокон различного происхождения. Чтобы всесторонне разобраться в сложных и многообразных вопросах, определяющих взаимодействие красителей с волокнами при окрашивании и печатании, необходимо ознакомиться с физико-химическими основами строения растворов красителей и поведения волокнистых материалов в водных и неводных растворах.

Отделить одну физико-химическую стадию любого реального процесса крашения от другой не представляется возможным: все физико-химические явления,  начиная от диффузии  молекул  красителей в  растворе и кончая адсорбцией их волокнообразующим полимером, протекают одновременно, оказывая друг на друга очень сильное влияние. Например, выше было показано, что адсорбция молекул красителей активными центрами полимера обусловливает наличие концентрационной зависимости коэффициентов диффузии красителей в волокне.

Все растворимые в воде красители, применяемые в текстильной промышленности, являются электролитами. В водных растворах они диссоциируют на положительно и отрицательно заряженные ионы: 1) на окрашенный ион красителя, заряд которого обусловлен присутствием ионизированных групп,— сульфокислоты, карбоновой кислоты или аминогрупп и т. д., и 2) на противоположно   заряженный,   обычно   бесцветный   компенсирующий ион, например катион натрия или анион хлора.

Изучение свойств растворов и поведения красителей в процессе крашения представляет значительный интерес, так как без их детального изучения невозможно построение теории и рациональной технологии крашения

Растворы красителей представляют собой сложные полидисперсные системы, состоящие из ионов, молекул коллоидных электролитов и коллоидных частиц, находящихся в динамическом равновесии. Это равновесие может быть сдвинуто как в сторону истинного раствора, так и коллоидного состояния: повышая температуру, можно увеличить диссоциацию частиц красителей, а увеличивая концентрацию электролита или красителя,— увеличивать ассоциацию частиц красителя и сообщать раствору коллоидный характер.

Процесс крашения можно считать слагающимся из следующих четырех фаз: 1) диффузии частичек красителя в красильной ванне в направлении к волокнистому материалу; 2) адсорбции красителя внешней поверхностью волокна; 3) диффузии красителя внутри волокнистого материала и 4) фиксации красителя волокнистым материалом.

Процесс крашения протекает медленно. Краситель в течение часа и даже большего времени выбирается текстильным материалом из красильной ванны, но даже в этом случае не достигается равновесия в распределении красителя между раствором и волокном.

Между тем при адсорбции красителя внешней поверхностью материала равновесие наступает практически в течение нескольких секунд, если раствор в красильной ванне перемешивается. Мгновенным процессом можно считать и фиксацию красителя волокном, т. е. в рассматриваемом случае связывание молекул (ионов) красителя с макромолекулами волокнистого материала. Результаты многочисленных исследований, показывают , что величиной, определяющей скорость крашения, является скорость диффузии красителя в поры волокна как из раствора, так и с внешней поверхности волокнистых материалов.

На внешней поверхности волокон адсорбционное равновесие между красителем и концентрацией его в ванне устанавливается почти немедленно, но так как адсорбированные ионы диффундируют, они замещаются другими ионами за счет агрегатов красителя из ванны. Это нарушает первоначально установившееся равновесие: по мере снижения концентрации ванны уменьшается концентрация красителя на поверхности волокна.

Под диффузией обычно понимают движение молекул вещества, обусловленное подвижностью молекул, а не действием приложенной силы. Диффузия происходит благодаря выравниванию концентраций под влиянием случайного беспорядочного движения молекул и осуществляется тем быстрее (т. е. в единицу времени через какую-либо площадь поперечного сечения диффундирует тем большее количество вещества), чем больше площадь поперечного сечения и больше различия в концентрациях системы по обе стороны этого сечения.

Вычисление коэффициентом диффузии красителей в волокне базируется на изучении кинетики поглощения их субстратом. Предполагается, что между количеством красителя, поглощенного волокном и проникшего в глубь его, имеется прямая пропорциональность. Однако это не всегда так. Особенно часто несоответствие наблюдается тогда, когда волокно имеет очень плотную структуру при высокой активности поверхности или когда продолжительность крашения мала.

Повышение коэффициентов диффузии красителей при повышении температуры обусловлено прежде всего тем, что молекулы красителей приобретают большую кинетическую энергию, а также увеличение частоты и амплитуды тепловых колебаний отрезков цепей макромолекул субстрата, что вызывает увеличение числа пор в структуре волокна и их диаметра. Существенно также снижение сродства красителя к волокну, имеющее место при повышении температуры. Температурный фактор широко используют для ускорения процессов крашения

В результате проведенных исследований отметились  основные пути увеличения скорости диффузии красителей в подобные гидрофобные волокна:

1.  Применение температур выше 100° С (высокотемпературный метод крашения).

2.    Применение специальных вспомогательных веществ — ускорителей, переносчиков.

3.Фиксация красителей, т. е. процесс переноса их из слоя печатной краски в волокно и взаимодействия с макромолекулами волокнообразующего полимера, традиционно осуществляется в среде водяного пара путем длительной (от 10 до 60 мин) обработки напечатанной ткани в запарных аппаратах непрерывного или периодического действия. В последнее время начали развиваться принципиально новые приемы и способы фиксации красителей различных классов на текстильных материалах из природных и химических волокон. Среди них в первую очередь следует назвать высокотемпературные способы фиксации красителей на целлюлозных и синтетических волокнах и способы, основанные па применении паров органических растворителей или смесей этих паров с парами воды (азеотропные смеси).

Особенностью процесса термической фиксации красителей является отсутствие молекул воды в реакционной среде. Поэтому диффузия красителя и взаимодействие его с волокном могут протекать только в слое расплавленных веществ, в качестве которых чаше всего выступают мочевина и другие амиды карболовых кислот или специальные препараты, предназначенные для этой цели. Образующийся расплав этих веществ, с одной стороны, обеспечивает высокую диффузионную подвижность сольватированным молекулам красителя, а с другой — активирует волокнистый материал, повышая реакционную способность функциональных групп и способствуя появлению субмикроскопических пустот, необходимых для размещения молекул красителя.

Об эффективности способа термической фиксации можно судить по данным для красителей двух классов — активных и дисперсных, первые из которых широко используются для печатания тканей из целлюлозных волокон, а вторые — для печатания тканей из синтетических волокон

Для выяснения вопросов, связанных с крашением, необходимо хотя бы в самом кратком виде осветить физику и химию волокнистых материалов и красителей, кинетику процесса крашения, адсорбцию и фиксацию красителей волокнистыми материалами, а также роль отдельных химических групп в молекуле красителя и его строения.

Роль теории крашения уже не ограничивается только объяснением отдельных явлений, но на основании правильного понимания всех процессов, происходящих при крашении, представляется возможность активного вторжения теоретических положений в технику и технологию крашения с целью повышения производительности труда и оборудования, улучшения качества окрашиваемых материалов.

Как показано в первой части, общее в строении всех органических волокон, целлюлозных, белковых, синтетических, состоит в том, что все они построены из макромолекул, имеющих линейную структуру и более или менее ориентированных вдоль оси волокна. Макромолекулы обладают большим числом идентичных или сходных атомов, соединенных ковалентными связями. Существенно, что в большинстве высокополимеров, из которых построены волокна, содержатся активные функциональные группы, такие, как гидроксильные, карбоксильные, нитрильные, аминогруппы.

В поперечном и продольном направлениях макромолекулы связаны между собой силами межмолекулярного взаимодействия и в отдельных случаях — химическими связями (кератин шерсти). Для надмолекулярной структуры волокнистых полимеров характерно, что цепи могут частично иметь высокоупорядоченное расположение (кристаллические области) и максимальную плотность укладки и менее упорядоченное расположение (аморфные области), характеризующиеся более рыхлой структурой. Области волокна с рыхлой структурой в значительной степени определяют доступность его к прониканию молекул красителя.

Большое значение для крашения имеет способность волокон к ограниченному набуханию в водных средах. Вода в большинстве процессов крашения служит посредником, через который краситель проникает в волокнистый материал. Для полного понимания явлений, протекающих при крашении, весьма важно знать, как распределяется вода в волокнах. До сих пор, к сожалению, имеются значительные пробелы в наших знаниях о распределении воды при набухании волокнистых материалов. Предполагается, что вода распределяется по субмикроскопическим каналам волокна, причем, как установлено рентгеноскопическими исследованиями, она проникает только в аморфную часть его.

Контрольные вопросы

- Физико-химическая сущность процесса крашения с позиций диффузионной кинетики.

- Волокнообразующие субстраты как объект крашения

- Особенности влияния среды крашения и печатания на протекание диффузионно-сорбционных процессов.

- Способы и методы проведения процессов крашения

- Химическая сущность фиксации красителей.

ЛЕКЦИЯ 19,20

Понятие о красителях

ПЛАН

- Техническая классификация красителей. Номенклатура красителей. Классы красителей и особенности их применения, регулирование процессов крашения, интенсификация процессов с целью уменьшения остаточного содержания красителей в сточных водах.

- Механизм процесса крашения. Природа физико-химических связей между красителем и волокном.

- Приготовление красильных растворов. Крашение и печатание прямыми красителями. Влияние электролитов и температуры на процесс фиксации красителей.

Крашение — процесс нанесения красителя на текстильный материал, в результате чего материал изменяет свой цвет.

Согласно современной теории процесс крашения состоит из нескольких фаз: 1) адсорбции, 2) диффузии, 3) фиксации красителя на волокне. В первый момент после погружения текстильного материала в раствор красителя отдельные молекулы или ионы красителя адсорбируются на внешней поверхности волокон. Затем одновременно с адсорбцией происходит медленная диффузия красителя внутрь волокон и фиксация его на внутренней поверхности волокон. Чем меньше размер частиц красителя и чем больше набухает волокно, тем скорее частицы красителя проникают в толщу волокна.

Крашение текстильных материалов является сложным процессом, зависящим от целого ряда факторов: структуры материала, вида волокна, диффузионной способности красителя, добавок электролита, температуры красильной ванны и др.

Крашение текстильных материалов производится главным образом синтетическими красителями, которые обеспечивают сочную, глубокую и прочную окраску; являются безвредными для человека; не ухудшают свойств волокон.

В настоящее время применяют следующие группы красителей:

1) кислотные — растворимые в воде, окрашивают белковые и полиамидные волокна;

2) кислотно-протравные — растворимые в воде, окрашивают белковые волокна;

3) прямые (субстантивные) — растворимые в воде, окрашивают целлюлозные, белковые и полиамидные волокна;

4) кубовые — нерастворимые в воде; с помощью восстановителей их переводят в лейкосоединение, хорошо растворяющееся в щелочах, и после этого они легко усваиваются волокнистыми материалами; окрашивают главным образом целлюлозные волокна;

5) сернистые — нерастворимые в воде, но при восстановлении легко растворяются в щелочах, окрашивают целлюлозные волокна;

6) азокрасители — нерастворимые в воде; окрашивание производится путем синтеза красителя непосредственно на волокне; окрашивают целлюлозные волокна;

7) черный анилин — окрашивание производится путем образования красителя на волокне при окислении анилина в присутствии катализатора; окрашивают главным образом целлюлозные, реже белковые волокна;

8) активные (проционовые) — растворимые в воде; окрашивают целлюлозные волокна;

9) красители для ацетатных, синтетических и других волокон

Крашение и печатание прямыми  красителями

Наиболее просто крашение текстильных материалов осуществляется прямыми красителями. Это обусловлено тем, что прямые красители хорошо растворимы в воде и непосредственно, без проведения каких-либо дополнительных операций, фиксируются текстильными материалами. Наибольшее применение этот класс красителей нашел при крашении целлюлозных волокнистых материалов.

Класс прямых красителей объединяет разнообразные по химическому строению красящие вещества, поэтому по ряду свойств, и в частности по такой основной характеристике, как способность поглощаться целлюлозными волокнами, прямые красители резко отличаются друг от друга. По выбираемости целлюлозными волокнами они делятся на три подгруппы: красители с низкой выбираемостью (за 1 ч из раствора выбирается до 50% красителя), со средней выбираемостью (50— 80%)   и с высокой выбираемостью  (более 80%).

При растворении прямые красители образуют в растворе наряду с ионами ассоциированные частицы, размер которых зависит от температуры раствора и концентрации красителя и нейтрального электролита. При высоких температурах в растворе содержатся преимущественно анионы красителя, при низких — ассоциаты этих анионов.

Способность прямых красителей самопроизвольно переходить из водной среды на волокно, образуя соответствующие окраски с различной стойкостью к физико-химическим воздействиям и свету, обусловлена спецификой их химического строения. Это выражается в наличии электронных силовых полей, которые окружают цепочку сопряженных двойных связей в молекуле красителя. Напряженность силового поля и, следовательно, поляризация молекул прямых красителей возрастают с увеличением числа сопряженных двойных связей, так как в этом случае л-электроны приобретают способность легче смещаться вдоль цепочек чередующихся простых и двойных связей. В результате создается необходимая плотность электронных «облаков» в местах контакта молекулы красителя с соответствующим силовым полем целлюлозного волокна, что и обеспечивает их взаимодействие друг с другом. Необходимо только, чтобы цепочка сопряженных двойных связей проходила через всю молекулу красителя и не прерывалась: нарушение сопряжения приводит к резкому снижению сродства красителя к волокну. Большое значение имеет и пространственное строение молекулы красителя. Для обеспечения высокого сродства красителя к целлюлозе его молекулы должны быть планарными или принимать планарное положение при взаимодействии с волокном. В результате обработки на волокне образуются сложные комплексные соединения типа

Самое эффективное упрочнение дают соли никеля и меди, при применении которых прочность окрасок к свету возрастает на 1—2 балла. Недостатком способа является помутнение тона и даже иногда резкое изменение цвета окраски после упрочнения.

Некоторые прямые красители уже содержат в своем составе атом металла, координационно связанный с определенными функциональными группами, но применение таких красителей затрудняется тем, что они плохо растворимы. Эти осложнения можно преодолеть путем введения в красильную ванну некоторых органических оснований типа моно-, ди- и триэтаноламинов. При этом в условиях крашения сначала образуется растворимый комплекс

Затем в процессе фиксации красителя целлюлозным волокном происходит отщепление органического основания и на волокне откладывается нерастворимый медьсодержащий краситель. Полученная окраска характеризуется высокой прочностью к свету и к мокрым обработкам.

В основе действия препаратов ДЦУ, ДЦМ и Устойчивого-2 лежит образование на окрашенных изделиях малорастворимых в воде соединений с красителями. Краситель химически взаимодействует с закрепителем с образованием высокомолекулярного соединения. При этом' протекает стехиометрическая реакция солеобразования между красителем как кислотой и закрепителем как основанием. На примере препарата ДЦУ схему этой реакции можно представить следующим  образом:

Помимо химической реакции солеобразования закрепитель образует на поверхности волокна пленку высокомолекулярного вещества, которая выполняет функцию защитного экрана по отношению к красителю.

Все три закрепителя повышают прочность окраски к воде, мылу, поту и трению, а препарат ДЦМ, кроме того — и к действию света.

Прямые красители. Прямые красители непосредственно окрашивают текстильные материалы. Причем целлюлозные волокна хорошо окрашиваются в слабощелочной среде, белковые — в слабокислой. Крашение хлопчатобумажных материалов в темные тона производится обычно на роликовых красильных машинах (рис. 1 ). Материал в расправку накатывается на один из валов роликовой машины и одновременно замачивается в барке с теплой водой. Затем в барку машины вливают раствор красителя и перекатывают ткань через барку с красителем с одного вала на другой и обратно в течение 40—60 мин. После этого ткань промывают.

Крашение хлопчатобумажных тканей в светлые тона производится на плюсовках.

При крашении шерстяных тканей ванну с красителем доводят до кипения и красят 1—1,5 ч. Затем ванну охлаждают, а ткань промывают. Прочность окраски невысокая. Чаще всего прямые красители применяют для крашения полушерстяных тканей. Для получения равномерной окраски применяют двухванный способ. При этом вначале ткань красят кислотным красителем для шерсти, а затем прямым для хлопка.

Наиболее широко прямые красители применяют для крашения натуральных шелковых тканей, так как они дают более прочную окраску, чем кислотные.

Шелковые ткани красят в нейтральной среде (в средние и темные цвета) или слабощелочной (в светлые цвета) при температуре 90—95°С в течение 1 ч. Затем ткань промывают умягченной водой и обрабатывают в ванне, содержащей 5 г/л уксусной кислоты.

При крашении прямыми красителями ткани получают окраску яркую, сочную, но неустойчивую к мокрым обработкам и к свету. Поэтому в последнее время для тканей, окрашенных прямыми красителями, в целях повышения прочности окраски применяют обработку закрепителями ДЦУ или ДЦМ.

Контрольные вопросы

1. Дайте техническую классификацию и номенклатура красителей.

2. Классы красителей и особенности их применения, регулирование процессов крашения

3.  Интенсификация процессов крашения с целью уменьшения остаточного содержания красителей в сточных водах.

- Механизм процесса крашения. Природа физико-химических связей между красителем и волокном.

- Приготовление красильных растворов.

- Крашение и печатание прямыми красителями.

- Влияние электролитов и температуры на процесс фиксации красителей.

ЛЕКЦИЯ 21,22

Способы крашения

ПЛАН

1.   Крашение кислотными красителями, хромовыми,  металлкомплексными 1:1 и   1:2, активными. Отличительные особенности. Технологические режимы крашения шерсти в виде волокна и чесаной ленты. Режимы и рецептура крашения в зависимости от ее вида.

- Способы крашения активными красителями: технология, оборудование, рецепты, режимы.

- Способы крашения кубовыми красителями. Восстановление, окисление их на волокне и в растворе.

- Физико-химические аспекты фиксации различных классов красителей на текстильных субстратах.

- Кислотные красители хорошо растворяются в воде, диссоциируя на ионы натрия и красящий анион. В растворах они практически не ассоциированы или ассоциированы в незначительной степени. Этот класс красителей обладает способностью окрашивать белковые (шерсть, натуральный шелк) и полиамидные волокна непосредственно в кислой среде.

Процесс взаимодействия кислотных красителей с белковыми и полиамидными волокнами основан на реакции

Из приведенной схемы видно, что ионы водорода подавляют ионизацию карбоксильных групп, вследствие чего понижается отрицательный заряд волокна. Когда все карбоксильные группы будут находиться в неионизированном состоянии, положительный заряд достигнет своего наивысшего значения и волокно поглотит максимально возможное количество анионов красителя. Следовательно, накрашиваемость волокна в данном случае зависит от числа и доступности аминогрупп в макромолекуле полимера, а также от величины положительного заряда волокна, который в свою очередь определяется кислотностью красильной ванны. Кислотные красители значительно различаются между собой по скорости перехода на шерстяное волокно, по выравнивающей способности и прочности получаемых окрасок к мокрым обработкам. Эти различия обусловлены неодинаковостью кинетических и термодинамических характеристик красителей, т. е. различием их сродства к волокну и коэффициентов диффузии в волокне.

Кислотные красители окрашивают шерсть и шелк в разнообразные яркие цвета, по большинство из них не отличается достаточной прочностью к свету и мокрым обработкам, что ограничивает их применение. Все же этими красителями довольно широко пользуются в шерстяной промышленности для крашения плательных тканей некоторых групп, а также смешанных (для закрашивания шерсти). Крашение шерсти производят чаще всего на аппаратах периодического действия. Крашение шерстяных тканей кислотными красителями по периодической схеме осуществляется следующим образом. Ткань сначала замачивают водой при температуре 40 °С, а затем в ванну вводят раствор красителя, глауберовой соли и половинное по рецептуре количество кислоты. Постепенно ванну доводят до кипения и в кипящем растворе продолжают крашение в течение 40 мин. Далее вводят вторую половину кислоты и продолжают крашение еще 40 мин в кипящей ванне. После расхолаживания следует тщательная промывка ткани. Весь процесс крашения занимает 3 ч. Кислоту вводят в два приема для снижения начальной скорости поглощения  красителя из  ванны  и  получения  более равномерной окраски.

Ориентировочный типовой режим крашения (в минутах) кислотными красителями в механических барках (модуль ванны 15—20):

| Наполнение барки водой, подогрев до 40ºС, заправка ткани………………………………………… | 15 |
| --- | --- |
| Приливание раствора красителя и глауберевой соли при проводке без пара………………………… | 5 |
| Первая добавка кислоты при проводке без пара | 5 |
| Постепенное нагревание до кипения……………… | 35 |
| Крашение в кипящем растворе…………………….. | 40 |
| Прекращение подачи пара и вторая добавка кислоты………………………………………………… | 10 |
| Постепенное нагревание до кипения……………… | 10 |
| Крашение в кипящем растворе…………………….. | 35 |
| Расхолаживание и промывка……………………….. | 25 |
| Всего: .…………………………..180 |  |

Рецептура крашения зависит от свойств красителей. Примеры рецептов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Примерная рецептура крашения кислотными красителями (в % от веса ткани)

В последние годы все большее распространение начинают получать непрерывные способы крашения шерстяных тканей. При этом процесс обычно складывается из: плюсования, когда на ткань наносится раствор красителя, последующих операций, обеспечивающих диффузию красителя внутрь волокна и фиксацию его (обработка в паровой среде или в растворе кислоты, или же одновременно обе обработки), заключительных промывок. Осуществляется этот процесс на проходных красильных аппаратах. При непрерывном крашении шерстяных тканей приходится встречаться с рядом затруднений и не всегда удается получить окраски, удовлетворяющие предъявляемым

При крашении по непрерывной технологической схеме волокнистый материал пропитывают раствором красителя, равномерно отжимают, запаривают в течение 30—40 мин и затем тщательно промывают. В последнее время рекомендуется при запаривании использовать смесь паров воды и бензилового спирта, что позволяет сократить продолжительность не только запаривания в 3—5 раз, но и самого процесса  крашения.

Кислотно-протравные красители. Некоторые кислотные красители содержат группировки, способные образовывать с солями трехвалентного хрома прочные труднорастворимые комплексные соединения. Эти красители получили название хромовых, или кислотно-протравных. Хромовые красители окрашивают белковые и полиамидные волокна так же, как и обычные кислотные красители, но при последующей обработке окрашенного волокна солями хрома (хромировании) образуется комплексное соединение красителя с атомами трехвалентного хрома, прочно связанное координационными связями с протеином или полиамидом.

В практических условиях применяют три способа хромирования шерсти: I) предварительное хромирование перед крашением; 2) хромирование окрашенного волокна; 3) крашение с одновременным хромированием. Наиболее широкое распространение получил способ крашения шерсти с последующим хромированием, так как он менее длителен и проще по сравнению со способом крашения с предварительным хромированием, а также дает возможность получать более равномерные и прочные окраски.

Металлсодержащие красители. Существуют и готовые препараты металлокомплексных красителей, которые можно использовать при крашении белковых и полиамидных волокон. В зависимости от числа молекул красителя, приходящихся на один атом хрома или другого металла в комплексном соединении, различают красители комплекса 1:1 или 1:2. Как правило, красители комплекса 1 : 1 в качестве группировок, сообщающих им растворимость в воде, содержат сульфогруппы, а красители комплекса 1 :2 сульфогрупп не имеют, вследствие чего они обладают лишь слабой растворимостью в воде. Красители комплекса 1 : 1 могут взаимодействовать с полиамидными и протеиновыми волокнами как по механизму солеобразования, характерному для простых кислотных красителей, так и путем образования координационных связей вследствие того, что атом хрома в готовом красителе сохраняет способность реагировать с волокном. В зависимости от условий крашения, главным образом от кислотности красильной ванны, происходит либо взаимодействие сульфогрупп красителя с положительно заряженными группами волокна, либо комплексообразование за счет остаточной валентности атома хрома, что видно на приведенной ниже схеме:

В кислой среде при рН=3...4 и ниже решающее значение приобретают солеобразные связи как с амино-, так и с имидными группами, а координационные связи играют существенную роль при более высоких значениях рН.

По своей природе красители комплекса 1:2 также принадлежат к типу анионных, но ввиду отсутствия сульфогрупп ионное взаимодействие таких красителей с белковыми и полиамидными волокнами выражено в очень незначительной степени. Краситель закрепляется на волокне в основном за счет действия межмолекулярных сил и водородных связей, поэтому выбирание его из ванны мало зависит от рН среды и возрастает только при резком увеличении кислотности раствора, когда красильная ванна становится нестабильной, т. е. когда молекулы красителя объединяются в крупные ассоциаты и близки к выпадению в осадок.

2. Для всех активных красителей характерно наличие подвижных реакционноспособных атомов или группировок, за счет которых они могут вступать в химическую реакцию с определенным и функциональными группами волокнистого материала. Образуя с волокном ковалентную химическую связь, активные красители обеспечивают высокую прочность окраски к мокрым обработкам и к действию органических растворителей, применяемых при химчистке. Эти свойства активных красителей в сочетании с исключительной яркостью окрасок и простотой применения позволяют считать их наиболее перспективным классом красителей, предназначенных для крашения волокнистых материалов и, прежде всего, целлюлозных волокон.

К положительным свойствам активных красителей относятся простота и многообразие способов их применения. Тот или иной способ крашения обусловлен красящими свойствами активных красителей — реакционной способностью, скоростью диффузии в волокно, сродством красителя к волокну.

Реакционная способность — основная характеристика, определяющая способ крашения и прочность окраски. Реакционная способность активного красителя должна обеспечивать достаточно быструю реакцию между красителем и целлюлозным волокном при минимальной скорости одновременной реакции гидролиза. Она зависит от строения молекулы красителя (прежде всего от природы реакционноспособной группы и ее носителя).

Субстактивность   красителя   характеризуется количеством выбранного красителя в отсутствие щелочи. Она зависит как от концентрации активного красителя и электролита в растворе, так и от температуры и рН среды и определяет скорость и степень фиксации красителя на целлюлозном волокне.

Коэффициент диффузии оказывает влияние как на скорость, так и на степень химической фиксации активных красителей, причем зависимость между коэффициентом диффузии и субстактивностью обратно пропорциональна.

Скорость реакции красителя с волокном увеличивается с возрастанием реакционной способности, диффузионной способности и субстактивности. Скорость реакции можно регулировать изменением температуры и рН среды

Существуют следующие способы крашения хлопчатобумажных тканей активными красителями: периодические, полунепрерывные и непрерывные

Периодические способы

При крашенин по периодическому способу волокнистый материал обрабатывают в течение 30—40 мин в красильной ванне, содержащей краситель и электролит; затем вводят щелочной реагент и продолжают обработку еще 90 мин, после чего промывают.

Полунепрерывные способы

Плюсовочно-роликовый способ. Этот способ характеризуется тем, что краситель фиксируется при вылеживании ткани, оплюсованной его щелочным раствором, в ролике в течение нескольких часов при комнатной температуре [88]. Этот способ крашения является наиболее рациональным. К его преимуществам относятся:

более полное использование красителя;

отсутствие миграции красителя;

равномерность крашения смешанных тканей (вискозное волокно с хлопком).

Продолжительность вылеживания ткани в ролике определяется реакционной способностью красителей и составляет от 2—4 ч (для М-проционов)—до 24—48 ч (для Аш-проционов и цибакропов).

Непрерывные способы

Плюсовочный способ с сушкой. При крашении по этому способу краситель фиксируется при сушке ткани, оплюсованной щелочным раствором красителя.

Плюсовочно-запарной способ без промежуточного высушивания. Краситель фиксируется при кратковременном (45— 60 сек) запаривании оплюсованной ткани.

Два описанных способа рекомендуются только для наиболее реакционноспособных активных красителей — М-проционов и ремазолей.

Плюсовочно-запарной способ с промежуточной сушкой. Этот способ осуществляется по схеме: плюсование (щелочь+краситель) — сушка — запаривание (3—10 мин) — промывка.

Плюсовочный способ с термофиксацией. При данном способе краситель фиксируется во время сушки и последующей термообработки оплюсованной ткани.

Двухванный способ. Данный способ осуществляется по схеме: плюсование (краситель)—сушка — плюсование (щелочной реагент+электролит) —запаривание (45—60 сек) —промывка.

Способ одновременною крашения и аппретирования ткани.

Аппретирование осуществляют синтетическими смолами дли придания ткани несминаемой отделки.

Из всех рассмотренных способов наиболее экономичными и прогрессивными являются полунепрерывные и непрерывные. Для этих способов крашения пригодны красители с высокой реакционной способностью, так как их фиксация волокном проходит в течение очень незначительного времени.

3. Кубовые красители представляют собой соединения полициклического характера с хромофором в виде хиноидной группы, нерастворимые в воде.

Процесс крашения кубовыми красителями в связи с особенностями их химического строения и методов приготовления растворов связан с рядом трудностей. Процесс крашения кубовыми красителями можно представить в виде следующих стадий:

1. Восстановление нерастворимого красителя до лейкосоединения, т. е. до образования натриевой соли лейкоформы красителя, растворимой в воде.

2.Сорбция и диффузия красителя волокном.

Превращение растворимой формы красителя на волокне в нерастворимую путем окисления.

Последующая обработка окрашенного материала в- горячих моющих ваннах для получения яркой и прочной окраски.

Техника крашения кубовыми красителями слагается из четырех отдельных операций:

- приготовления раствора восстановленного или суспензии невосстановленного красителя;

- пропитывания волокнистого материала той или иной формой раствора или суспензии (при пропитывании суспензией невосстановленного  красителя — последующего  восстановления);

- окисления лейкосоединения красителя на волокне до нерастворимой формы

2(CONa) + O = 2(СО) +NaOH;

- тепловой обработки в мыльных растворах или растворах ПАВ.

Все кубовые красители можно разделить на две группы:

1)индигоиды — включающие  индиго  и  его  производные,   и

2)полициклические красители. Кроме того, важное значение приобрели сернокислые эфиры лейкосоединений кубовых красителей обеих групп под названием иидигозолей и кубозолей, растворимые в воде.

Окраски большинства кубовых красителей обладают хорошей прочностью и чистотой оттенков, поэтому кубовые красители получили широкое применение.

Кубовые красители применяются главным образом для крашения целлюлозных волокнистых материалов.

Контрольные вопросы

- Крашение кислотными красителями и их отличительные особенности.

- Технологические режимы крашения шерсти в виде волокна и чесаной ленты.

- Режимы и рецептура крашения в зависимости от ее вида.

- Способы крашения активными красителями: технология, оборудование, рецепты, режимы.

- Способы крашения кубовыми красителями.

- Восстановление, окисление их на волокне и в растворе.

- Фиксации различных классов красителей на текстильных субстратах.

ЛЕКЦИЯ № 23, 24

Особенности крашения синтетических волокон, использование азеатропов

ПЛАН

1. Примерные режимы крашения синтетических волокон и смесей, содержащих белковые волокна.

2. Интенсификация фиксации красителей на трикотажных полотнах из смесей волокон.

3. Особенности процессов фиксации красителей на синтетических волокнах, физико-химическая сущность.

Характерной особенностью текстильного производства на современном этапе развития является все расширяющееся внедрение в качестве текстильного сырья химических волокон, среди которых на долю синтетических в недалеком будущем будет приходиться 50 % всего объема химических волокон. Ассортимент тканей хлопчатобумажной промышленности также обновляется, и расширяется за счет повышения удельного веса тканей из вискозных штапельных волокон, из хлопковых и вискозных волокон, а также за счет тканей из смесей хлопковых волокон с полиэфирными.

Хлопчатобумажная промышленность вырабатывает следующие виды пряжи с использованием химических волокон: хлопко-вискозную, хлопко-капроновую,   хлопко-лавсановую,  хлепко-нитроновую,  хлопко-пропиленовую   и   т.д.

Крашение этих тканей имеет много общего с крашением хлопчатобумажных тканей. Они окрашиваются теми же красителями, что и хлопчатобумажные, и в основном на том же оборудовании периодического, полунепрерывного и непрерывного действия.

Вискозные волокна имеют свои отличия, которые необходимо учитывать при составлении режимов их крашения различными красителям.  В частности, вискозные волокна обладают повышенной чувствительностью к щелочам и окислителям, повышенной гигроскопичностью, пониженной прочностью в мокром состоянии; при сушке на сушильных барабанах вискозные ткани приобретают чрезмерную жесткость и блеск. Механические воздействия в процессах отделочного производства приводят к значительному вытягиванию тканей, а это, как правило вызывает заметную потребительскую усадку.

Нерешенной  проблемой остается получение равномерной окраски на тканях из вискозных волокон кубовыми и другими красителями из-за неоднородности структуры волокна в поперечном сечении и по длине.

Более рыхлая физическая структура вискозного волокна по сравнения с хлопковым характеризуется и большей внутренней поверхностью, а следовательно, и повышенной сорбционной способностью, что способствует получению более интенсивной окраски за определенный промежуток времени. Щелочная обработка перед крашением способствует разрыхлению поверхностного ориентационного слоя вискозного волокна, вследствие чего повышается сорбция красителя и равномерность окраски. При разработке рецептуры  технологии  крашения вискозного  волокна   необходимо   учитывать,   что   все факторы (понижение температуры, электролиты, ТВВ, выравниватели и др.),. задерживающие переход красителя из ванны на волокно, способствуют выравниванию окраски.

Сложными являются также вопросы обезвоживания тканей из штапельных волокон и их сушка, для чего создается специальное оборудование (вакуум, отсос, центрифугирование, завесные и конвейерные сушилки и др.).

Ткани из вискозных штапельных волокон требуют осуществления большинства процессов крашения только врасправку и при минимальном натяжении. Наиболее применимы для их колористического оформления прямые, кубовые, активные, нерастворимые азокрасителн, обеспечивающие высококачественные окраски.

В качестве оборудования для крашения прямыми, активными, нерастворимыми азокрасителями с получением равномерных и насыщенных тонов следует рекомендовать красильно-промывные машины МКП-1 со свободным жгутом и автоматизированные красильно-роликовые машины, а для непрерывных методов крашения — линии ЛКС-140-2, ЛК.С-140-6, ЛКС-140-7 и др.

Хлопчатобумажная промышленность выпускает высококачественные сорочечные и другие ткани из смеси полиэфирного и хлопкового волокон в соотношении 67 :33. В этих тканях удачно сочетаются высокая прочность нa разрыв и истирание, несминаемость, устойчивость к свету, стабильность формы лавсанового волокна с мягкостью и капиллярностью хлопкового, что делает такие ткани практичными и приятными в носке. Благодаря наличии 83 % хлопка ткань имеет хорошие гигиенические свойства, и после отбеливания ее капиллярность мало уступает капиллярности хлопчатобумажных изделий.

При крашении тканей из смеси волокон целлюлозные волокна окрашиваются традиционными красителями для хлопковых волокон — прямыми, кубовыми, кубозолями, активными и др., а полиэфирные — дисперсными, кубозолями, кубовыми красителями в виде пигментов и пигментными красителями. Крашение тканей из смеси хлопковых волокон с лавсановыми дисперсными и прямыми красителями осуществляется по одному способу в растворе  содержащем:

Дисперсного красителя,  %  от массы   лавсанового волокна      3

Диспергатора НФ (ОС-20), г/л                                                        2

Прямого   красителя,   %   от  массы    хлопкового

Волокна                                                                                              3

Электролита,  %  от массы хлопкового волокна                           10

Технологическая проводка однованного способа крашения складывается из следующих операций:

1)   обработка ткани раствором, содержащим 0.5 г/л ТМС, 0,5 г/л эмульгатора НФ при температуре 20 °С в течение 20 мин;

2)   введение в ванну при температуре 50 оС дисперсного красителя  (и виде водной дисперсии), прямого красителя и электролита и крашение при температуре 50 °С в течение 15 мин;

3)   нагревание ванны до кипения и крашение спи- в   течение  1  ч;

4)   промывка и закрепляющая обработка для данного прямого красителя

5)   промывка  в  растворе ТМС   (2  г/л)   при  температуре  70 °С  в  течение  20 мин;

6)   окончательная промывка.

Крашение можно осуществлять на красильно-роликовой машине и на жгутовых красильно-промывных машинах.

Термозольный способ появился в 1949—1950 гг. Сущность его заключается в пропитывании тканей на плюсовках суспензией дисперсного красителя, отжиме, высушивании и термической обработке при температуре около 200 °С в течение примерно 60 с. При этом происходит фиксирование красителя на волокне (растворение в полимере) и стабилизация материала. В нашей стране создана опытная линия для высокотемпературного крашения с роликовым затвором, на которой обрабатываются ткани при температуре 143 °С и давлении 0,1 МПа.

Крашение по термозольному способу начинают с пропитывания ткани на двух- или трехвальной плюсовке при температуре 40 °С составом, содержащим дисперсный краситель, загуститель и диспергатор.

Загуститель необходим для увеличения уноса тканью пропиточного раствора и предотвращения миграции красителя в процессе сушки окрашиваемого материала. Концентрация загустителя (альгппата натрия, ПВС, КМЦ и др.) в растворе составляет 20—50 г/л.

Диспергатор необходим для повышения степени дисперсности частиц красителя в пропиточной ванне. Концентрация диспергатора (диспергатора НФ,  различных ПАВ, ТВВ, трпэтаноламина)   составляет 3—5  г/л.

После высушивания при температуре 60—70 °С ткань в течение 60—70 с подвергают термической обработке при температуре 180—210 0С. Краситель при этом быстро диффундирует с -поверхности в глубь волокна, а загуститель и другие ненужные продукты удаляются с волокна в процессе промывки на проходном аппарате в растворах ПАВ при температуре 50—60 °С.

Этот метод крашения дает хорошие результаты при крашении тканей в светлые и средние цвета. Применяемые красители должны обладать высокой устойчивостью к сублимации при термообработке.

Красители для ацетатных и синтетических волокон. Красители этой группы являются нитро-, амино- и гидроксилпроизводными азосоединений. Некоторые из них не растворимы или мало растворимы в воде и применяются в виде тонких суспензий, другие — способны растворяться в воде, и технология крашения этими красителями сходна с крашением прямыми красителями.

Крашение красителями, нерастворимыми в воде, производят следующим образом. Предварительно готовят суспензию красителя, для чего затирают порошок красителя в пасту со смачивателем ОП-10 и далее разбавляют умягченной водой. Ткань загружают в барку и вначале обрабатывают смачивателем ОП-7 или раствором сульфонола при температуре 60°С. Затем ткань промывают, а в барку подают суспензию красителя и красят постепенно, повышая температуру до 60°С. После этого следует промывка и обработка раствором глицерина или ализаринового масла.

Ткани, окрашиваемые растворимыми красителями, получают окраску, устойчивую к стирке.

Контрольные вопросы

1. Режимы крашения синтетических волокон и смесей, содержащих белковые волокна.

2. Интенсификация фиксации красителей на трикотажных

3. Особенности процессов фиксации красителей на синтетических волокнах, физико-химическая сущность.

4. Красители для ацетатных и синтетических волокон

ЛЕКЦИЯ 25,26

Приготовление красок, предъявляемые требования к загусткам и краскам

ПЛАН

1. Приготовление красок, предъявляемые требования к загусткам и краскам, автоматизированные химстанции.

2. Печатание трикотажных полотен и других текстильных материалов, их особенности.

3. Печатание гребенной ленты и жгута.

4. Особенности процессов диффузии при печатании текстильных материалов.

5. Отличие процессов при крашении от процессов при печатании

Печатание тканей — это художественно-колористическое их оформление, отличающееся от гладкого крашения тем, что окрашивание ткани происходит только в местах нанесения рисунка, состоящего из одного или нескольких цветов.

Процесс печатания имеет много общего с крашением, однако его осуществление требует более сложного оборудования и дополнительных обработок тканей.

Печатание тканей можно осуществлять:

ручной набивкой с применением плоских набивных форм (манеры);

способом аэрографии;

сетчатыми шаблонами;

цилиндрическими тканепечатными машинами;

способом переводной (безводной) термопечати;

способом полихроматического крашения.

Для печатания используются  красители, но приготовленные особым образом и имеющие густую, вязкую консистенцию.

Получение рисунчатых расцветок на тканях может быть выполнено одним из следующих способов.

Ручная набивка. Печатание осуществляется с помощью деревянных форм — манер, на нижней поверхности которых вырезан выпуклый рисунок. Применяется этот способ для набивки штучных изделий — платков, салфеток и т. п.

Печатание сетчатыми шаблонами (фотофильмпечать). При этом способе печатания основным рабочим инструментом является шаблон, представляющий собой раму с натянутой на нее тонкой сеткой (капроновой или медной). При изготовлении шаблона сетку на определенных участках покрывают пленкой, не проницаемой для краски, с таким расчетом, чтобы не закрытые пленкой участки образовывали определенный заранее заданный рисунок.

При печатании ткань расстилают на длинном столе, накладывают на нее шаблон так, чтобы сетка плотно прилегала к ткани и с помощью резиновой пластинки — ракли протирают краску. Последовательно перемещая шаблон по длине ткани, производят печатание на всем полотне ткани. Для получения многоцветных рисунков требуется применять столько шаблонов, сколько цветов имеется в рисунке. Этот способ печатания довольно трудоемкий и малопроизводительный. Однако в силу того, что этим способом возможно воспроизводить на ткани самые сложные рисунки с фотографической точностью, его широко применяют для печатания креповых, шелковых тканей.

Аэрографный способ. При печатании этим способом на ткань накладывается картонный шаблон с вырезами в виде определенного рисунка. При помощи пульверизатора через вырезы в шаблоне на ткань наносят краситель. Меняя положение пульверизатора и время обработки получают окраску любой интенсивности. Этим методом можно получать окраску с плавными переходами от одного тона к другому. Аэрографный способ печатания применяется для шелковых и ворсовых тканей.

Машинная печать. Этот способ печатания наиболее распространенный и применяется для получения одноцветных и многоцветных рисунков на ткани. Печатающим органом печатной машины служит полый медный цилиндр (печатный вал), на поверхности которого выгравирован рисунок (узор). Печатные машины бывают одновальные для печатания на ткани одноцветных рисунков и многовальные (до 16 валов) для получения многоцветных рисунков (количество цветов в рисунке всегда соответствует количеству печатных валов машины, так как каждый вал печатает только одним цветом определенную часть рисунка).

Напечатанная ткань поступает в сушилку для подсушивания при температуре 60—70°С.

Различают три вида печати: прямую, вытравную и резервную.

При прямой (накладной) печати краску наносят непосредственно на ткань. В зависимости от площади, занимаемой рисунком, различают белоземельные — цветной рисунок на белой ткани занимает до 40% ее площади; полугрунтовые — 40—60%; грунтовые — цветной рисунок занимает более 60% площади ткани. Для прямой печати используются азокрасители, кубовые и другие красители.

Рассмотрим схему технологического процесса печатания азокрасителями двумя способами, широко применяемыми для печатания хлопчатобумажных материалов. При первом способе печатания ткань предварительно обрабатывают щелочным раствором азосоставляющей (так же, как и при гладком крашении) и высушивают. Затем на печатной машине на ткань наносят диазосоставляющую. В момент печатания происходит сочетание азо- и диазосоставляющих с образованием красителя на ткани.

При втором способе ткань обрабатывают диазоаминолами, представляющими собой смесь азо- и диазосоставляющих. Причем диазосоставляющая находится в неактивной стойкой форме и не реагирует с азосоставляющей ни до печатания, ни во время печатания. При последующей тепловой обработке ткани в зрельнике в кислой среде происходит сочетание азо- и диазосоставляющих с образованием красителя.

Вытравная печать позволяет получать вытравные рисунки путем нанесения на гладкокрашеную ткань вытравки — вещества, разрушающего краситель и, таким образом, обесцвечивающего ткань на этом участке. Применяют также цветные вытравки, представляющие собой вещества, в состав которых кроме вытравки входит краситель, устойчивый к действию вытравки. Вытравные рисунки получают обычно на тканях, окрашенных прямыми, кубовыми, сернистыми или азокрасителями.

Резервная печать состоит в том, что на ткань обычно перед гладким крашением наносят (печатают) вещество — резерв, предохраняющее ее на определенных участках, по заданному рисунку, от окраски при крашении. Такой вид печатания применяется для хлопчатобумажных и вискозных тканей, которые в дальнейшем идут на крашение черным анилином или азокрасителями.

Контрольные вопросы

1. Способы приготовление красок и  предъявляемые требования к загусткам и краскам?

2. Особенности печатания трикотажных полотен и других текстильных материалов.

3. Расскажите о печатание гребенной ленты и жгута

4. Особенности процессов диффузии при печатании текстильных материалов.

5. Отличие процессов при крашении от процессов при печатании

ЛЕКЦИЯ 27,28

Общие и специальные виды заключительной отделки

ПЛАН

- Общие и специальные виды заключительной отделки, механические и химические способы ее проведения. Виды аппретов.

- Повышение износостойкости текстильных материалов, светостабилизация окрашенных текстильных материалов.

- Химизм процессов придания формоустойчивости, гидрофобности, бактерицидности и технология их проведения.

- Применяемые препараты и условия обработок. Применяемое оборудование.

Основной целью заключительной отделки является придание текстильным материалам целого ряда таких свойств, как,   например,   повышенная   износостойкость,   несминаемость, безусадочность, водоупорность, огнестойкость, сопротивление истиранию, стойкость к действию плесени и микроорганизмов, а также получение на тканях эффектов стойкого тиснения, устойчивого блеска и др. Помимо этого при заключительной отделке ткань разглаживают, придают ей требуемую ширину, а в отдельных случаях подвергают стрижке и наждачной обработке либо по всей поверхности с целью придания легкой ворсистости, либо в виде продольных и поперечных полос, образующих своеобразный рисунок на поверхности ткани.

В соответствии со сказанным все операции при заключительной отделке тканей можно подразделить на механические и химические. Операции механического цикла отделки, включающие ширение ткани, обработку ее на отделочных каландрах, стригальных, наждачных и тканеусадочных машинах, здесь не рассматриваются. Операции же химического цикла отделки в настоящее время основываются на применении различных типов отделочных препаратов, которые можно подразделить на две большие группы.

В первую из них входят простые химические соединения, достаточно хорошо растворимые в воде и имеющие, как правило, не меньше двух активных группировок, чаще всего метилольных, с помощью которых эти вещества реагируют либо с функциональными группами волокна, сшивая макромолекулы, либо между собой, образуя в волокне высокомолекулярные соединения— смолы. Эти мономерные соединения получили название пред конденсатов термореактивных смол, так как реакция превращения их из мономеров в смолу и реакция взаимодействия с функциональными группами волокнистого материала проходят только при повышенных температурах.

Вторая группа препаратов включает в себя в основном готовые растворимые или нерастворимые в воде высокомолекулярные соединения. Последние поступают на текстильные предприятия в виде концентрированных устойчивых эмульсий, иногда называемых латексами. Помимо этих основных препаратов при отделке используют различные вспомогательные вещества, катализаторы, ускорители процессов и вещества, которые усиливают тот или иной приданный ткани эффект отделки.

Отделка тканей из различных волокон имеет специфические особенности и неодинаковую целевую направленность, поэтому в дальнейшем физико-химическая сущность и назначение процессов отделки будут рассматриваться по видам волокнистых материалов.

Отделка тканей из целлюлозных волокон

Несмотря на многие преимущества хлопчатобумажных, вискозных штапельных и льняных тканей, они обладают и существенными недостатками. В частности, эти ткани сравнительно быстро разрушаются под действием атмосферных условий в процессе эксплуатации, легко мнутся, особенно в мокром состоянии, обладают склонностью к усадке при стирке, легко возгораются и подвергаются воздействию микроорганизмов. Все отмеченные недостатки могут быть полностью или частично устранены путем нанесения на текстильный материал соответствующих отделочных препаратов, выбор которых определяется способом отделки.

Малосминаемая, противоусадочная, формоустойчивая и другие виды отделок, основанные на применении синтетических смол

Под малой сминаемостью волокнистого материала понимают способность его быстро восстанавливать исходную форму и расправлять складки после прекращения действия сминающей нагрузки. Этот показатель характеризуется углами восстановления ткани после ее смятия по основе и утку или суммой этих углов и выражается в градусах. Максимально возможная малосминаемость при измерении в каком-либо одном направлении (по основе или утку) равна 180е. Измерения можно проводить как на сухой, так и на влажной ткани. Соответственно этому получают показатели несминаемости в сухом или мокром состоянии.

Для сообщения целлюлозным тканям свойств малосминаемости используют предконденсаты термореактивных смол ( 1 группа: диметилолмочевина и метилольные производные меламина;  2  группа:  метилольные производные этиленмочевины и диоксиэтиленмочевины;  3 группа- входят отделочные препараты, предназначенные для придания тканям эффекта малой несминаемости в мокром состоянии. Наиболее интересными и перспективными представителями этой группы соединений являются этамон ДС и   препараты   ЛУР-1,   ЛУР-3,   ДИМОС )

Физико-химическая сущность придания текстильным материалам свойств малой сминаемости и безусадочности состоит в том, что в процессе отделки этих материалов предконденсаты термореактивных смол реагируют с макромолекулами волокна, образуя поперечные связи по схеме

Эта реакция протекает внутри волокна на свободных поверхностях элементарных фибрилл, макромолекулярные цепи в которых содержат большое число открытых гидроксильных групп, не связанных водородными связями.

Химизм процессов придания тканям свойств малоусадочности и безусадочности с помощью предконденсатов термореактивных   смол   практически   ничем   не   отличается   от химизма процессов сообщения текстильным материалам свойств малосмокаемости. Поэтому все ткани с малосминаемой отделкой, как само собой разумеющееся, обладают в то же время и свойствами малоусадочности.

Часть хлопчатобумажных тканей по своей структуре и назначению не требует придания ей свойств несминаемости, но обязательно должна удовлетворять нормам усадки. Для таких тканей разработана специальная технология химической стабилизации линейных размеров. Все процессы химической стабилизации основаны на использовании тех же предконденсатов термореактивных смол, которые применяются для способов несминаемой отделки, но в меньших концентрациях (40—150 г/л) и при более мягких условиях реакции их в волокне (температура термообработки' ПО—130°С). Рецептуру и технологический процесс выбирают таким образом, чтобы при стирках была обеспечена высокая стабильность поперечных связей, образованных в волокне, и не наблюдалось чрезмерных потерь механической  прочности  волокна.

Контрольные вопросы

1.Каким образом проводится специальные виды заключительной отделки, механические и химические способы ее проведения.

2. Основные виды аппретов.

3. Повышение износостойкости текстильных материалов, светостабилизация окрашенных текстильных материалов.

3.Химизм процессов придания формоустойчивости, гидрофобности, бактерицидности и технология их проведения.

4.Применяемые препараты, оборудования и условия обработок.

ЛЕКЦИЯ 29,30

Проблемы очистки сточных вод красильно-отделочных фабрик

ПЛАН

1.Организация малоотходного и безотходного отделочного производства.

2. Токсичность красителей, ТВВ и аппретирующих препаратов.

1.Организация малоотходного и безотходного отделочного производства

Остатков формальдегида и некоторых соединений тяжелых металлов (большинство из них инертны) может быть достаточно, чтобы вызвать раздражение кожи и сенсибилизацию у людей, носящих окрашенные ткани.

Формальдегид и остатки растворителей в коврах и тканях, использующихся для обивки мебели и штор, будут постепенно испаряться в течение некоторого времени. В закрытых помещениях, где при помощи кондиционеров осуществляется повторная циркуляция воздуха внутри помещения, концентрация этих веществ может достичь уровней, достаточно высоких, чтобы вызвать у находящихся внутри помещения людей симптомы. Чтобы обеспечить безопасность тканей, Marks and Spencer, Британско-Канадское предприятие розничной торговли одеждой, установило лимиты содержания формальдегида в одежде, которую они закупают.

Экологические проблемы сточных вод промышленности

Объем потребляемой в мире воды достигает 4 трлн. м 3 в год, а преобразованию со стороны человека подвергается практически вся гидросфера. Радиоактивное и тепловое загрязнение может поставить под угрозу их применение в хозяйственно-бытовых и промышленных целях.

Текстильная отрасль промышленности способствуют проникновению в водную среду веществ, нормально отсутствующих в ней, или превышению естественного уровня их концентрации, ухудшающим качество среды.

За время существования человечества в природную среду было введено около миллиона новых веществ (всего известно свыше 6 млн. химических соединений). Ежегодно в мире синтезируется около 250 тысяч новых химических соединений, многие из которых получают широкое применение и могут поступать в окружающую среду. В практике используется 500 тысяч химических соединений, из них по оценке международных экологических организаций, около 40 тысяч обладают вредными для человека свойствами, а 12 тысяч являются токсичными.

Вредные химические элементы и вещества попадают в водоемы, ухудшая их санитарное состояние и вызывая необходимость специальной глубокой очистки воды перед использованием ее для хозяйственно-питьевых и некоторых промышленных целей

2. Токсичность красителей, ТВВ и аппретирующих препаратов.

Многие примеси не извлекаются из воды механически, не нейтрализуются при биологической очистке, не удаляются такими традиционными методами водоочистки, как отстаивание, коагуляция и флотация. Это обуславливает введение в комплексную технологическую схему водоподготовки стадии сорбционной доочистки. Как правило, эта стадия является заключительным этапом в технологическом процессе очистки воды.

Сорбционный метод является хорошо управляемым процессом. Он позволяет удалять загрязнения чрезвычайно широкой природы практически до любой остаточной концентрации независимо от их химической устойчивости. При этом отсутствуют вторичные загрязнения. Отсюда перспективной является тенденция развития фильтрующе-сорбирующих устройств, предназначенных для локальной доочистки питьевой воды

Органические загрязнители

Десятки миллионов тонн органических соединений, в том числе миллионы тонн ПАВ, ежегодно поступают в атмосферу и водоемы из многочисленных и разнообразных источников (испарение, потери и неполное сгорание химического органического топлива, городские и промышленные жидкие, твердые и газообразные отходы и т.д.) . В окружающей среде они подвергаются воздействию различных физико-химических и биологических агентов. Многие из них распадаются за сравнительно короткий срок (10-100 дней) с образованием промежуточных продуктов, в том числе метаболитов - продуктов обмена веществ в живых организмах, вплоть до полной минерализации. В ряде случаев промежуточные продукты разложения органических соединений оказываются более токсичными загрязнителями, чем исходные вещества, и система подвергается вторичному химическому загрязнению.

Особую опасность представляют биологически стойкие трудноокисляемые органические соединения. Они способны накапливаться в окружающей среде и в течении длительного времени оказывать токсическое воздействие на живые организмы (эффект долгосрочного действия) .

Радиоактивное загрязнение среды обуславливается по сути дела химическим загрязнением, т.е. проникновением в среду продуктов деления атомного ядра. Кроме радиоактивного загрязнения выделяют следующие виды химических загрязнителей воды: 1) биологически нестойкие органические соединения; 2) малотоксичные неорганические соли; 3) нефтепродукты; 4) биогенные соединения; 5) вещества со специфическими токсическими свойствами, в том числе тяжелые металлы, биологически жесткие (неразлагающиеся) органические синтетические соединения.

Очистка воды от этих загрязнителей невозможна без знания их поведения в водной среде.

Контрольные вопросы:

- Назовите основные экологические проблемы, вызываемые  при производстве тканей?

- Какие экологические проблемы, вызывают  использование текстильных изделий?

- Как  влияет остаток формальдегида на здоровье человека?

- Назовите экологические проблемы сточных вод текстильной промышленности?

- Какие вредные вещества присутствуют в сточных водах?

- Основные загрязнители водных сред?

- Какие существую методы очистки сточных вод ?

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Кричевский Г.Е. Химическая технология волокнистых материалов. Т.1. М.:  Российский заочный институт текстильной и легкой промыш - ти, 2000, 436 с

2. Щеглова, Т. Л. Лабораторный практикум по применению красителей : учеб. пособие /Т. Л. Щеглова, Б. Н. Мельников, О. А. Белокурова. - Иваново: ИГХТУ, 2002.

3. Отделка хлопчатобумажных тканей: Справочник /Под ред. Б. Н. Мельникова. - Иваново: Изд-во Талка, 2003. - 484 с.

4. Блиничева, И. Б. Физика и химия волокнообразующих полимеров: учеб. пособие для вузов / И. Б. Блиничева, Л. Н. Мизеровский, Л. В. Шарнина; Иван. гос. хим.-технол. ун-т; под ред. Б. Н. Мельникова . - Иваново, 2005. - 375 с.

5. Кричевский, Г. Е. Химическая технология текстильных материалов : учебник для студ. хим. вузов / Г. Е. Кричевский. - Москва : Высшая школа, 2001. - 503 с.

6.Мартынова А.А., Ятченко О.Ф., Васильев А.В. Технология изготовления тканей. – М.: Издательский  центр «Академия», 2007. – 304 с.

7. Кричевский Г.Е. Нано-, био-, химические технологии и производство нового поколения волокон, текстиля и одежды. 1-е изд. – М.: 2011г.-528с.

8. Кричевский Г.Е. Толковый словарь терминов: текстиль и химия. Учебное пособие для Вузов - М.2005г. 296с.

9. Сафонов В.В. и др. Биопроцессы и комплексообразование в отделке текстильных материалов.: Уч. пособ для вузов.- М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2004 – 178с.

10. Базовый лабораторный практикум по химической технологии волокнистых материалов /Под ред. Булушевой Н.Е. - М., 2000, 421с.

11. Садова С.Ф., Кравцова Г.Е., Коновалова М.В. Экологические проблемы отделочного производства. Учебник для вузов/ Под ред. С.Ф.Садовой. –М.: РИО МГТУ. 2002 – 284с.

12. Кричевский Г.Е. Все или почти все о текстиле. Учебное пособие.Т.1.- 2013г. 240с.

13. Блиничева, И. Б. Физика и химия волокнообразующих полимеров. / И. Б. Блиничева, Л. Н. Мизеровский, Л. В. Шарнина; Иван. гос. хим.-технол. ун-т; под ред. Б. Н. Мельникова . - Иваново, 2005. - 375 с

14. Балашова, Т. Д. Основы химической технологии волокнистых материалов / Т. Д. Балашова и др. - Москва : ООО «Совьяж Бево», 2006. - 363 с.

15. Отделка хлопчатобумажных тканей: справочник / под ред. Б.Н. Мельникова. - Иваново, Талка, 2003. - 484 с.

16.  Джанпаизова В.М. Лабораторный практикум по дисциплине «Физико-химические основы процессов отделки текстильных  материалов и изделий». ЮКГУ им М.Ауэзова. 2013. 108с

,

В. М. ДЖАНПАИЗОВА

конспект лекции

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССОВ ОТДЕЛКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Редактор

Подписано в печать _____________________

(число, месяц, год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ……экз. Заказ № ……             *

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются