Ф. 7.03-18

Қазтуғанова Г.А.

«Дайындамаларды жобалау және өндіру» пәнінен

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент  2016 ж.

Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

М.ӘУЕЗОВ атындағы

Оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті

Қазтуғанова Гүлсара Алдабергенқызы

«Дайындамаларды жобалау және өндіру» пәнінен

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

5В071200 – Машинажасау мамандығы бойынша

оқитын студенттерге арналған

Шымкент  2016 ж.

ӘОЖ 620.7

Құрастырған: аға оқытушы Қазтуғанова Г.А.

5В071200 – «Машинажасау» мамандығының студенттері үшін «Дайындамаларды жобалау және өндіру» пәнінен дәрістер жинағы – Шымкент, ОҚМУ, 2016 ж. – 80 б.

«Дайындамаларды жобалау және өндіру» пәні бойынша дәрістер жинағында дайындамаларды жасау өндірісі туралы негізгі түсініктер, дайындамалардың дәлдігі, беткі қабатының сапасы, технологиялылығы, жобалау кезеңіндегі дайындамалардың технологиялылығын қамтамасыз ету, дайындамалар алудың негізгі тәсілдерінің технологиялық мүмкіндіктері, дайындамаларды алудың тәсілін таңдаудың негізгі принциптері, дайындамаларды алудың тәсілін таңдауды анықтайтын факторлар,  дайындама материалының технологиялық қасиеттері, дайындама шығару бағдарламасы сияқты маңызды мәселелер қарастырылады. Ұсынылып отырған дәрістер жинағында 15 дәріс қарастырылған.

Пікір беруші:

Ақтаева Ұ.Ж. – М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің техника ғылымдарының кандидаты, доцент

«Механика және машинажасау» кафедрасының мәжілісінде (хаттама №  12 , 25.04.2016 ж.)

«Механика және мұнай газ ісі» факультетінің оқу-әдістемелік Кеңесінің мәжілісінде (хаттама № 9 ,  28 . 04 .2016 ж.) қаралып,

М.Әуезов  атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесімен (хаттама №     ,

.        .2016 ж.) баспаға ұсынылған.

©  М.Әуезов  атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016 ж.

Шығаруға жауапты: Қазтуғанова Г.А.

Мазмұны:

| Алғысөз |  |
| --- | --- |
| Дәріс 1. Дайындамаларды алудың негізгі тәсілдері | 7 |
| Дәріс 2. Дайындама операциялары, оларды орындау тəсілдері | 9 |
| Дәріс 3. Дайындаманы пісіру үшін орнықтандыру | 13 |
| Дәріс 4. Соғылатын дайындамалардың технологиялық процесі | 15 |
| Дәріс 5. Ыстықтай соғудың металдың механикалық қасиетіне жəне құрылымына əсері | 18 |
| ##### Дәріс 6. Ұсталық соғумен жасалатын дайындамалар | 22 |
| Дәріс 7. Қобылау және оның технологиялық үрдісін жасау | 26 |
| Дәріс 8. Илемді дайындамаларды жасау | 32 |
| Дәріс 9. Құю әдісі арқылы дайындама алу | 38 |
| Дәріс 10. Құйылған дайындаманы жобалау | 41 |
| Дәріс 11. Құймаларды есептеу мен құюдың кейбір басқа түрлері | 46 |
| Дәріс 12. Штампталған дайындаманы жобалау | 49 |
| Дәріс 13. Құм-саздық қалыптарға құюмен дайындамалар алу | 52 |
| Дәріс 14. Құйма дайындамаларды есептеу | 58 |
| Дәріс 15. Ұнтақты металлургия әдісімен дайындамалар алу | 63 |
| Пайдаланылған әдебиеттер тізімі |  |

Алғысөз

«Дайындамаларды жобалау және өндіру» пәні студенттерде дайындама өндірісінің өнім сапасын жақсарту үшін тиімді техникалық шешімдерді өздігінен қабылдауға, оларды табиғи және шикізат қорларын үнемдеу мақсатымен алу тәсілдерін таңдауға дағдыларды дамытуға бағытталған.

Ғылымның дамуы, оның нәтижелерін тәжірибелік пайдалану қазіргі кезде өнеркәсіптік өндірістің тиімділігін жоғарлатудың маңызды факторлары болып жатыр. Осыған орай еңбек өнімділігінің негізгі өсімі өнеркәсіпке жаңа техникалық құралдар мен прогрессивті технологиялық үрдістерді енгізу жолымен қамтамасыз етіледі.

Жоғары сапалы металл өнімдерін шығару елдің экономикалық жағдайына әсер ететін Қазақстан Республикасының стратегиялық міндеттерінің бірі болып табылады. Міндеттердің мұндай жағдайы әрқашан істе болатын факторлармен себептеледі:

- экономикалық: кокс, кен, минералдар мен отындар қорының шектеулігі кезінде табиғи қорларды дұрыс пайдалану қажеттілігі, механикалық қасиеттері жоғары металл өнімдерін алу мен пайдалану мәселесін өткір қояды. Бұл машинажасау мен құрылысты шикізаттың сол мөлшерінен илеммен, қаңылтырмен және құбырлармен толық қамтамасыз етуге мүмкіндік береді;

- техниканы озықтандыру: қайталанбас және ірігабаритті құрылыстарды, ядролық техниканы құру массалық өндірісті металл өнімдерінің физико-механикалық қасиеттерін жоғарылату үшін беріктендіру өңдеуін пайдалануды қажет етеді;

- энергетикалық: деформациялық қыздырудың жылулығын пайдаланумен беріктендіру өңдеуі отынның үнемдеуіне, сонымен бірге сыртқы табиғи ортаның жағдайын жақсартуына әкеледі;

- технико-экономикалық: құрылымды жеңілдету, сенімділік пен ұзақтылықты жоғарылату, шикізат пен отынды дұрыс пайдалану металлургия мен машинажасау салаларының одан әрі дамуына тұрақты талаптар болып табылады.

Дәріс №1

Дайындамаларды алудың негізгі тәсілдері

Дәрістің жоспары:

1.1. Дайындамалар өндірісі

1.2.Дайындама алу тәсілін таңдау

1.1. Дайындамалар өндірісі

Дайындамалардан тетіктерді алу тәсілдерінің сан түрлілігі бір жағынан машиналар мен механизмдердің пайдаланушылық сипаттамаларын жоғарылатуға, кейбір жағдайларда бастапқы материалдың қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік береді, ал басқа жағынан тетіктерді алудың дұрыс және үнемді тәсілдерін таңдаған кезде үлкен қиыншылықтар туғызады.

Машинажасаудың дайын бұйымдарының сапасы, пайдаланушылық сенімділігі мен ұзақтылығы ең басынан металлургиялық өндірістің өнімі болып табылатын бастапқы материалдың сапасына байланысты.

Жоғарыда айтылған факторларды ескере отырып, жоғары сапалы дайындама өндірісінің өнімін шығаруды қамтамасыз ету үшін беріктендірілген металл өнімдерінің механикалық сипаттамасын анықтау тәсілі ұсынылады.

Металл сапасын жақсарту илемдегі дефицитті жабуда қара металлургияның мүмкіндіктерін жоғарлатады, яғни металл илемдеуде жоғары беріктендіру сипаттамалары бар металдың аз санында қажеттілікті қанағаттануды қамтамасыз етеді.

Термиялық өңдеу – бұйымға температуралық әсер ету операцияларының жиынтығы немесе қажетті бағытта құрылым мен қасиеттерін өзгерту мақсатымен оның бөлігі. Бұл әсер металл бұйымның химиялық, деформациялық, магнитті термиялық өңдеулермен үйлестірілуі мүмкін және міндетті технологиялық операцияларды қамтиды.

Беріктендіру тек төмен қоспаланған болат маркаларынан жоғары берікті арматуралық өзектерді алудың тиімді тәсілі ғана емес, сонымен бірге көміртектендірілген болаттан жасалған өзектердің беріктігін ыстық жағдайындағы төмен қоспаланған болаттардан жасалған дайындамалардың беріктік деңгейіне дейін жоғарылатудың тиімді тәсілі болып табылады.

1.2.Дайындама алу тәсілін таңдау

Машинажасауда бөлшектер үшін негізгі дайындама үшін  болат және шойын құймалар, түрлі түсті  металдардан және  балқымалардан  құймалар, қара және түсті металдардан және балықмалардан  штамповкалар және  түрлі  илем профильдер.

Дайындаманы алудың таңдап алынған әдістерінің тиімділігінің негізгі  көрсеткіші материлды қолдану коэффициенті болып табылады, ол бөлшек  салмағын  бөлшекке металдың  нормалық шығынының қатынасымен анықталады:

КИМ=Квр  Квт=МрМт×МаМт=МаМ

мұндағы: Квр Квт - сәйкесінше  жарамды коэффициент шығуы және  салмақтық дәлдік коэффициенті.

Кесте 1. Дайындама өндірісінің  түрлі әдістері үшін салмақтық дәлдік коэффициенті

| Дайындама өндірісінің әдісі | Квт |
| --- | --- |
| Құмды топырақты формада құймалар | 0,7 |
| Центрден тепкіш құймалар | 0,85 |
| Қысымда құймалар | 0,91 |
| Кокильде құймалар | 0,8 |
| Қаптамалық формада құймалар | 0,9 |
| Балқытылатын үлгі бойынша құйма | 0,91 |
| Еркін пісіру | 0,6 |
| Балғада және престе штампылау | 0,8 |
| Горизонталь пісіру машиналарында штампылау | 0,85 |
| Илем | 0,4 |
| Дәнекерлеу дайындамасы | 0,95 |

Құйма дайындаманы жобалау үшін құйма дайындаманың сызбасы жобалау нұсқасымен құйма дайындаманың құрастыруы таңдауымен танысу керек және металл пайдалану коэффициентін есептеу керек. Құйма дайындамаларды дайындау үшін стандарттар және техникалық шарттары бойынша есептерді шешу керек. Мұнда техникалық шарттарымен тетіктің сызбасы беріледі, құйма дайындамаға арналған әдіптерді, техникалық шарттарды анықтау жүргізіледі және металды пайдалану коэффициенті есептеледі.

Соғылманы жобалау кезінде соғылманың сызбасын жобалау нұсқасымен танысып, соғылманың оптималды құрастыруын таңдау және металл пайдалану коэффициентін бойынша есептеу жүргізу керек. Мұнда да соғылманың сызбасы мен техникалық шарттарымен тетіктің сызбасы беріліп, соғылмаға әдіптерді, техникалық шарттарды анықтау жүргізіліп, металл пайдалану коэффициентінің және тетіктің салмағы есептеледі.

Ең аз шығын қамтамасыз ету оптималдық пішінімен илемнен жасалған бөлшек дайындаманы таңдауда пайдаланатын металл илемнің сортаментін, сонымен қатар металды пайдалану коэффициентін есептеп, қапсырмалар және илемнен жасалатын дайындамалардың өлшемдері таңдалып, ең аз әдіптер тетік дайындау бойынша арналған технологиялық маршруттарының түрлері мен қапсырмалардың және дайындамалардың таңдалған түрінің белгісі жасалып, тетіктің сызбасы келтіріледі.

Бақылау сұрақтары:

1. Дайындама алу әдісін қалай таңдайды?

2. Дайындама жасау өндірісі қандай сатылардан құралады?

3. Тиімді дайындама алу тәсілін қалай анықтайды?

4. Материалды қолдану коэффициенті нені көрсетеді?

Дәріс №2

Дайындама операциялары, оларды орындау тəсілдері

Дәрістің жоспары:

1.1.Дайындаудың технологиялық үрдісін жобалау үшін қажетті алғашқы мағлұматтар

1.2. Бастапқы материалды дайындамаға бөлу

1.3.Дайындамаларды ию мен тазарту

1.1.Дайындаудың технологиялық үрдісін жобалау үшін

қажетті алғашқы мағлұматтар

Металл құрылғыларын жобалау, олардың күрделілігіне байланысты, екі немесе үш сатымен жүргізіледі:

- Нобайлық жоба;

- Техникалық жоба;

- Жұмыстық жоба.

Нобайлық жобаның мақсаты күрделі ғимараттардың болашақ құрылғысының техникалық мүмкіншіліктерін айқындау. Техникалық жоба – негізгі    техникалық мəселелердің    жəне    құрылыстың    құны шешілетін  құжат  болып саналады. Ол жалпы архитектура–  құрылыстық сызбаларын (жоспар жəне кескіндері), ондағы құрылғылық материалдардың тізбесін, олардың тұжырымды салмағын, жұмыс көлемін жəне сметасын қамтиды. Бекітілген техникалық жобаның негізінде жұмыс жобасы жасалынады. Металл құрылғыларының жұмыс жобасы екі сатыдан тұрады:

- металл құрылғылары;

- бөлшектенген металл құрылғылары.

Жобалау сатысында технологиялықты жақсарту жөніндегі жұмыс, əдетте, негізінде үш бағытта жүргізіледі:

      - металды үнемдеу;

- дайындаудың еңбексыйымдылығын азайту;

- уақыт үнемдеу.

Дайындаудың технологиялық үрдісін жобалау үшін қажетті алғашқы мағлұматтар. Бұйымды дайындауға тапсырыс алғаннан кейін дайындаудың техникалық үрдісін жобалау үшін қажетті алғашқы мағлұматтар мыналар болып табылады:

- бұйымның жəне бөлшектердің сызбалары;

- дайындаудың техникалық шарттары;

- бұйымды шығару бағдарламасы.

1.2. Бастапқы материалды дайындамаға бөлу

Фасонды илемді кесе-көлденең кескенде баспа-қайшы жəне əмбебап қайшыларды, фасонды пышақтарды немесе дискілі араларды қолданады. Қалыптарда қырқу үрдісі өнімді болып саналады.

Термиялық бөлшектеп кесу. Мұның өнімділігі қайшыда кескенге қарағанда аздау, бірақ əмбебаптығы көбірек жəне қалыңдығы, əртүрлі пішіні түзу сызықты немесе қисықсызықты болат дайындамаларды алуға қолданылады.

1 сурет. Металды қайшылардың əртүрлі типтерімен кесу сұлбасы

Газ жалынды оттегілі кесумен қатар, іс жүзінде кез-келген металдарды жəне қорытпаларды өңдеуге болатын, плазмалы-доғалы кесу кеңінен пайдаланылады. Плазма құраушы газ есебінде қысылған ауаны пайдалану экономикалық қана емес, техникалықта артықшылықты қамтамасыз етеді, өйткені кесудің жоғары сапасымен қатар кесу жылдамдығы елеулі жоғарылайды.

Ауа-плазмалы кесудің кемшілігі жиектердің сыртқы қабатының азотпен қанығуы, бұл пісіргенде кеуек пайда болуына əсер етеді. Бұл, көпшілік жағдайда, пісіруге арналған жиектерді болат тырнағышпен немесе механикалық өңдеумен тазартуды қажет етеді.

Жаймаларды қолмен немесе жартылай автоматты кесуді белгілеумен, автоматтыны масштабты сызбалармен көшірме қондырғыларында немесе бағдарламалы басқару машиналарында жасайды (2 сурет).

2 сурет. Обечайканы ию сұлбасы:

а- жиегі иілмеген обечайка; ə,б – жайманы үш жəне төрт білікті аунақшаларда орнату;

в- жайманың аунақшада ию алдындағы қалпы; г- жайманы қос білікті аунақшада ию

Бір немесе екі жақты қиякескі жиектерді, тиісті бұрышпен орналасқан екі немесе үш кескішті бір уақытта пайдалана отырып, алуға болады. Жиектерді механикалық өңдеуді білдектерде мына жағдайда жасайды:

- құрастырудың қажетті дəлдігін қамтамасыз ету үшін;

- күрделі нобайлы қиякескіні жасау үшін;

- егер техникалық шарт кесуден кейін жиектің металын алуды қажет еткенде.

Қайшыда кесу серпімді-илемділік деформациясына жəне металдың пышақ қысымымен опырылуына негізделген. Кесетін металды қайшының төменгі жəне жоғарғы пышақтарының арасына енгізеді, алғашқыда пышақ металдың 0,2-0,4 мм қалыңдығына енеді, содан кейін, металл екі кесетін қырлардың жүздерінің арасында опырылады.

1.3.Дайындамаларды ию мен тазарту

Ию. Қалыңдығы 0,5÷30 мм жайма элементтерін иіп, цилиндрлі жəне конусты беттерді алуды жайма ию иілткіштерінде жасайды. Ию радиусының жайма қалыңдығына қатынасы. Жайма жəне пішінді илемді, сондай-ақ дайындамаларды пісіру үшін механикалық қылшық көмегімен немесе бытыра ағынындағы бөлмешіктерде тазартады (3-сурет).

3 сурет. Бытыра атқылау қондырғысы

1-бытыра атқылау бөлмешегі; 2-бытыра атқылау аппараты; 3-элеватор; 4-сепаратор; 5-шығындау шанағы; 6-тазартатын жайма; 7-жайманы жылжыту механизмі; 8-тиеу воронкасы; 9-тарту құбыр жолы; 10-желдеткіш; 11-циклон

Дайындамаларды пісіргеннен кейін ашық ауада жинастыру қажеттілігі болғанда, тазартуды тоттануға қарсы, пісіргенде оны кетірмей жасауды мүмкін ететін қаптама жасаумен толықтырады. Сондай-ақ химиялық тазартуда батыру тəсілін жəне ағынды тəсілін қолданады. СНиП –кі сай δ(салыстырмалы қалдық ұзаруы) салқын түзетуде -1%-ға дейін, салқын июде-2% дейін рұхсат етіледі, яғни бұл түзеткенде ию радиусының 50 жайма қалыңдығына, игенде 25 жайма қалыңдығына сай. Дайындама жұмыстарындағы жайма болаттың деформация түрлері:

- толқындылық;

- жазықтықта орақ түрлі болуы;

- жергілікті дөңестік;

- жиектің иілуі;

- жергілікті майысуы;

- жайманың кесе-көлденең толқындылығы (4-сурет)

4 сурет. Болат жайманың деформация түрлері:

1-толқулық; 2-жазықтықтағы орақ тəріздестік; 3-жергілікті дөңестік; 4-сынық жиектер; 5-жергілікті майысу; 6-жайманың көлденең бөлігінің толқындығы

Бақылау сұрақтары

- Жаймалы жəне пішінді илемдерді түзеткенде қандай əдістер қолданылады?

- Дайындамаларды жобалағанда қандай операциялар орындалады?

- Жаймалы жəне пішінді илемдерді игенде қандай жабдықтар пайдаланады?

- Металл бетін тазартудың əртүрлі тəсілдерінің артықшылығы мен кемшілігін атаңыз?

Дәріс №3

Дайындаманы пісіру үшін Орнықтандыру

Жалпы бөлшекті өзара үш перпендикуляр беттерінде орналасқан, алты тірек нүктелерінде қысса жеткілікті. Кез-келген қатты дененің кеңістіктегі қалпы бостандықтың алты дəрежесімен анықталады-өзара перпендикуляр үш осьтің (ОХ, ОУ, ОZ) бойымен жылжуы жəне олардың айналасында айналуы. Қатты денені жылжытпай бекіту үшін, осы барлық бостандық дəрежесінен айыру қажет. Жалпы жағдайда бұл денені үш өзара перпендикуляр жазықтықтардың ХОУ, УОZ, ХОZ алты тірек нүктелеріне қысумен жеткізіледі.

5 сурет. Бөлшектерді орнықтандыру сұлбасы

ХОУ жазықтығында  орнатушы деп аталатын үш нүкте (1-3) орналасқан. Олар денені үш бостандық дəрежесінен – ZО осьінің бойымен жылжытуын жəне ОХ пен ОУ осьтарының төңірегінде айналуынан айырады.

УОZ жазықтығында, бағыттаушы деп аталатын, екі нүкте орналасқан (4,5), олар денені тағы екі бостандық дəрежесінен – ОХ осі бойымен жылжуы жəне ОZ осі төңірегінде айналуынан айырады. Бөлшекті барлық алты тірек нүктелеріне қысуды,үш өзара перпендикуляр бағытта əсер ететін Р1, Р2, Р3 үш күшпен қамтамасыз етеді. Сонымен, бөлшекті бекіту үшін, оны алты нүктеге қысу керек. Құрастырғанда бөлшектің қалпын анықтайтын оның элементі технологиялық орнық деп аталады, оған айлабұйымдардың қондырғы беттері сай келеді.

Барлық қондыру элементтерін жылжымайтын, тұрақты алынбалы жəне жылжымалы (лақтырмалы, бұрылмалы) деп бөлуге болады. Тұрақты элементтерді қолдану бұйымды орнату мен алуын қиындататын жағдайларда, алынбалы жəне жылжымалы элементтерді пайдаланады. Жылжымалы элементтер қолмен жəне механикаландырылған жетектермен болуы мүмкін. Қондыру элементтерін төмендегідей бөледі:

- арналуына қарай – құрастыру бөлшектерінің əртүрлі беттері үшін;

- құрылғылық орындалуына байланысты.

6 сурет. Құрастыру айлабұйымдарының қондыру элементтері:

а-жылжымайтын тірек; ə,б,в-лақтырмалы тірек; г-қозғалмайтын орнықтырғыш;

д-лақтырмалы орнықтырғыш; ж-алынбалы орнықтырғыш

Арналуына қарай олар негізінде былай бөлінеді:

- таяныштар (бөлшектерді орнықтыру беттеріне қондыру үшін);

- орнату саусақтары (орнықтырғыштар);

- құралбіліктер (бөлшектерді тесіктерімен қондыру үшін);

- призмалар (цилиндрлі бөлшектерді сырт беттерімен қондыру үшін);

- жапсырма кезеулеткіштер (қимаүлгі) пісіру түйінің бөлшектерін басқа бұрын орнатылған осы түйіннің бөлшектерімен бекіту үшін).

Таяныштар тұрақты, алынбалы, лақтырмалы, қайтарылмалы, бұрылмалы болады. Тұрақты таяныштар көбірек таралған жəне олар əдеттегідей өңделген құйылмашық, тірек, бұрыштықтар болады. Таяныштарды айлабұйымның негізіне пісіріп бекітеді немесе сұққыштармен орнықтырып бұрандайды. Бөлшектерді бірден екі бетімен қондыру үшін бұрыштық таяныштар қолданылады. Таяныштарды əдетте Ст 5 немесе 45 болаттарынан, қаттылығы НRС 40-45 –ке дейін шынықтырып, жасайды. Көлбеу бетте орналасқан таяныштарды əдетте тіректер деп атайды.

Құрылғыны пісіру үшін құрастыру маңызды операциялардың бірі болып табылады, оның дұрыс орындалуы пісіру жұмыстарының сапасы мен еңбексыйымдылығына зор əсер етеді. Құрастыру жəне пісіру үрдісінде бөлшектердің өзгеріссіз қалпы ұстатқыш (қысқа бекіту жіктері) немесе құрастыру айлабұйымдарымен жəне кезеулеткіштер арқылы қамтамасыз етіледі.

Бағанашық, тірек, арқалық жəне басқа құрама қималы құрылғыларды жəне қалыңдығы 8 мм-ден астам металдан жасалатын жайма құрылғыларын құрастырғанда, құрылғы элементтерінің жіктері шөккенде жылжу мүмкіншілігіне тосқауыл болмайтын, құрастыру айлабұйымдары пайдаланылады. Құрастырылған түйіндерде негізгі габарит өлшемдерін, түйістердегі саңылау шамасын жəне пісіру жиектерінің жылжуын,ұстатқыш сапасы мен шығаратын тақтайшалардың барлығын тексереді. Дайындаманы бақылағанда жəне құрастырғанда материал сырттай қаралады, онда ойық, қылау, отқабыршақ, тотық, тоттар тағы басқалар болса, олар ақау қатарына жатқызылуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары:

- Ұстатпалардың арналуы қандай жəне оның қоюы немен анықталады?

- Құрастыру жəне пісіру айлабұйымдарының айырмашылығы неде?

- Құрастыру  жəне   пісіруге   арналған   айлабұйымдарға   қойылатын  қатаңдық   жəне беріктік талаптары қандай?

Дәріс №4

СОҒЫЛАТЫН ДАЙЫНДАМАЛАРДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСІ

Дәрістің жоспары:

1.1.Соғу жəне ыстықтай көлемдік қалыптау

1.2.Соғудың технологиялық процесі

1.3.Бастапқы дайындамалар

1.1.Соғу жəне ыстықтай көлемдік қалыптау

Ұсталық-қалыптау цехтары көптеген машинажасау зауытында негізгі дайындаушы цехтар болып саналады. Осы цехтарда қолданылатын технологиялық үрдістер соғылманы жоғарғы механикалық қасиетпен дəл алуға мүмкіндік береді. Соғылған жəне қалыпталған соғылмалар машинаның ең жауапты түзілімінде қолданылады (иінді білік, бұлғақ, тістегеріш жəне т.б.). Ыстықтай көлемдік қалыптаумен дайындаманы жасау технологиялық үрдісі тағы да еңбектің жоғарғы өнімділігімен айырмашылықта болады.

Соғу жəне ыстықтай көлемдік қалыптау үрдістерін мұнан ары жетілдіру соғылманың өлшемінің дəлдігін жоғарылатуға, оның бетінің сапасын жақсартуға жəне көптеген жағдайларда осы өңдеу əдісімен дəстүрлі кесіп өңдеуді толық ысырып шығаруға мүмкіндік береді.

Машина жасау өндірісінің кəсіпорындарында соғудың жəне ыстықтай көлемдік қалыптаудың үдемелі дамушы технологиялары қазіргі кезде көп таралып келеді. Бұл технологиялар металдарды үлкен тиімділікпен қолданып, кейінірек механикалық өңдеуге керекті əдіптері аз соғылмаларды шығаруды қамтиды.

Жаңа немесе əдеттегі белгісі бар қоспаланған болаттан өндіретін соғылманың технологиясын жасағанда, қалыптың əбзелін жəне жаңа қалыптың құрылымын жобалағанда жəне меңгергенде, деформацияның жаңа технологиялық сұлбасын өндіріске енгізгенде жəне зерттегенде күшті бағалау жəне анықтау керекті. Жаңа белгісі бар қоспаланған болаттар, бұрын қолданылған дағдылы көміртекті болатқа қарағанда деформацияның жоғары термомеханикалық сипаттамасына иемденген. Тоқпақтың соққыш бөлшектерінің массасын, баспақтардың күшін анықтау бастапқы дайындаманың түрін өзгертіп соғылманы алғанда өте керекті. Сондықтан ашық жəне жабық қалыпта күрделі түрі бар соғылмаларды қалыптауға қажетті ыстықтай қалыптау тоқпақтарының соққыш бөлшектерінің массасын жəне баспақтың күшін анықтау өте маңызды.

Жабық қалыптау қазіргі кезде ең үдемелі дамушы технология болып есептеледі, ал айналмалы дене типті соғылмалар қазіргі машина жасау кәсіпорнының көбісінің атау тізімінде қалыптайтын соғылмалардың жалпы санының 30-40% құрайды. Осы себептен көлбеу соғу машинасында жəне айналмасоғуда технологиялық үрдісті жасаудың ретін толық меңгерген жөн.

1.2.Соғудың технологиялық процесі

Соғуды жəне ыстықтай көлемдік қалыптауды қолданып алған соғылманың белгілеуіне, жауаптылығына, габариттік өлшеміне жəне жұмыс істеу шартына байланысты келесі деформацияланатын металдар мен қорытпалар қолданылады:

- Дағдылы сапасы бар көміртекті болаттар;

- Сапалы құрылымдық көміртекті болаттар;

- Қоспаланған құрылымдық болаттар;

- Жоғары  қоспалы,  тотқа  тұрақты,  отқа  шыдамды  жəне  төзімді  болаттар  мен қорытпалар;

- Түсті қорытпалар (алюминий, магний, титан, мыс жəне басқалар).

Осы заманғы машинажасау таза металдардан (молибден, вольфрам, ниобий, кобальт жəне т.б.) жасалған соғылмаларға мұқтаж.

Таза металдардың илемділік қасиеті жоғары. Осыған сəйкесті қоспалау элементтерінің жəне қоспаның мөлшерін көбейту қорытпалардың илемділік қасиетін азайтуға алып келеді.

Осы себептен жоғарғы көміртегілі болатты жəне жоғары қоспалы болатты қалыптау арнайы режимді қолдануды талап етеді.

Болаттың таңбасын таңдағанда экономикалық болжауды ескеру керек. Сөйтіп болаттың сапасы жоғары болған сайын қоспалаушы элементтің мөлшері көп болады. Бұндай жағдайда таңдалған қорытпаның бағасы жоғары болады. Жоғары беріктікті жəне қоспаланған болатты қолдану ауыр күштер түсетін жəне жауапты тетіктер үшін пайдалы.

1.3.Бастапқы дайындамалар

Соққанда жəне қалыптағанда дайындама ретінде төмендегідей болаттан жасалған илемнің түрлері қолданылады.

Құймакесек. Сұйық болатты немесе қорытпаны сауытқорамға құйып құймекесекті алады. Оны ірі соғылманы жасау үшін қолданады.

Жаншылған кеспелтек (блюм). Жаншылған кеспелтекті жаншитын илемдеу орнағанда құймакесектен алады. Ол ірі қалыпталған соғылманы жасау үшін қолданылады. Кеспелтектің көлденең қимасы қабырғасында ойыс бар жəне бұрыштары дөңгелектелген шаршы.

Сұрыпталған илем. Осы илем қалыпталатын соғылманың көпшілігі үшін дайындама болады.   Шыбықтың   ұзындығы   2-ден   6 метрге дейін.   Көлденең   қимасы   дөңгелек немесе

шаршылы. Шаршылы көлденең қима əдеттегі жəне жоғарғы дəлдікпен (қабырғалары 5- тен 250 мм дейін) илемдеу орнағанда алынады.

Мөлшерленген болат (сымдаумен өңделген). Дөңгелек көлденең қимасы бар шыбық мынандай өлшеммен жасалынады: 2-5-ші кластар бойынша дəлдікпен диаметрі 3÷30 мм; 3-5 кластар бойынша дəлдікпен диаметрі 31÷65 мм; 4-5-ші кластар бойынша дəлдікпен диаметрі 67÷100 мм. Мөлшерленген болат қалыптаушы автоматта қалыптанған кезде дайындама ретінде қолданылады. Бұдан басқа, жаппай өндірісте көлемдік қалыптау үшін периодты илем жəне арнайы пішінді илем қолданылады.

Қалыптауға қолданылатын илемделген болаттағы ақауларды (жегіде, жарық, тілік, қабаттану, тырнақіз, сызықіз, қылшық, қылау, бетақауы) тауып, содан кейін алып тастау керек (көбінесе газжалындық өңдеуді, пневматикалық тоқпақпен шағуды жəне қажақ құралмен қайрауды қолданады). Болаттық дайындамада беттік ақауларды алып тастау үшін бакалитті байланыстары бар, түйіршіктігі 12÷60 болатын электркорунды  ажарлау дөңгелектері қолданылады. Ажарлау дөңгелектерінің айналу жылдамдығы 30÷50 м/с болады.

Ақаулардың саны көп болған жағдайда, бастапқы металдың түрі жəне пішініне байланысты: сыдыра-ажарлайтын, жоңғылайтын немесе сүргілейтін білдектерде сыдыруды жүргізеді. Егер көміртекті сапалы құрылымдық болаттардан жасалған илемде ақаулардың тереңдігі үлкен болса онда металды жарамсыз деп санап кайтадан балқытуға жібереді.

Илемнің бетін жегіде жəне отқабыршықтан шыққан заттан тазалауды механикалық жəне химиялық (уландыру) тəсілдерімен жүргізуге болады. Механикалық тазалауды қолданбай металдың бетін уландыру отқабыршықты сенімді жоюды қамтамасыз етпейді. Сондықтан алдын-ала механикалық өңдеуді (бетті тазартуды) қолданады, яғни сыдыру, ажарлау, металл қылшығымен тазалау, бытыра тазартқышпен тазалау.

Тазалау тəсілін таңдау бастапқы металдың түрінен (соғылма, илем, құйма), оның белгіленуінен, металл таңбасынан, ақау түрінен жəне оның даму дəрежесінен, дайындаманың көлденең қимасының өлшемінен тəуелді болады. Экономикалық көрсеткіштер бойынша пневматикалық тоқпақпен тазалау ажарлау дөңгелегімен тазалауға қарағанда 2,5–3 есе арзан. Қыздырусыз қолмен газжалындық тазалау пневматикалық тоқпакпен өңдеп тазалауға қарағанда 30÷40 % арзан, ал қыздырып тазалағанда шамамен бірдей болады. Ашық қалыпта қалыптау үшін қолданылатын ыстық илемделген шыбықтар, кейбір өндірісте диаметр бойынша дəлдікті жоғарылату үшін жəне көміртексізденген қабатты алып тастау мақсатында жону білдегінде жонуға тартылады. Ақауларды алмаған жағдайда беттік ақаудың бар болуы соғылманың материалында жарықтың пайда болуына алып келеді. Соғуға жəне көлемдік қалыптауға арналған металды өлшенген дайындамаға бөлу түржиынды қайшы мен қосиінді баспақта кесумен, суық опырушыда опырумен, металл кесуші жабдықтарда кесумен, анодты-механикалық жəне қажақтық білдектерде кесумен, газдық кесумен жүргізіледі.

Бастапқы шыбықты (кеспелтекті) бөлген кезде дайындаманың ұзындығының үлкен дəлдігін жəне бұйіржақтың тегістігін қамтамасыз ету керек. Осы шарттарды сақтау дайындаманы соққышқа немесе қалыпқа қоюды жеңілдетеді жəне жасалынатын соғылманың сапасын жоғарылатады.

Бақылау сұрақтары

- Ұсталық соққанда жəне қалыптағанда қандай бастапқы дайындамаларды қолданады?

- Ұсталық соққанда жəне қалыптағанда қандай бастапқы материалдарды қолданады?

- Суық опыру тəсілімен кесуді қалай іске асырады?

4.Отқабыршықты азайту үшін қыздырудың қандай тəсілдерін қолданады?

Дәріс №5

ЫСТЫҚТАЙ СОҒУДЫҢ МЕТАЛДЫҢ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІНЕ ЖƏНЕ ҚҰРЫЛЫМЫНА ƏСЕРІ

Дәрістің жоспары:

1.1.Қыздыру жəне суыту режимдері

1.2.Ыстықтай соғудың металга əсері

1.1.Қыздыру жəне суыту режимдері

Соғудың жəне ыстықтай қалыптаудың осы заманғы технологиясы дайындаманы тотықтандырмай қыздыруды, көміртексіздірілген қабатты ең кішіге дейін жеткізуді жəне қыздырудың жоғары мəдениетін қамтамасыз етуді талап етеді. Қыздыратын пештердің құрылымын жетілдіру, тиеу-түсіру жұмыстарын механизациялау, дайындаманы аз тотықпен алу жəне қыздыру құрылғыларының пайдалы əсер коэффициентін жоғарылату жолымен жүргізіліп келеді.

Құймакесек пен дайындаманы қыздыру тəсілдері энергия тасушының түрімен жəне оны қолданудың əдісімен, жылу беру жағдайымен, дайындаманың бетін тотығудан жəне көміртексіздіруден қорғау əдісімен сипатталады. Сұйық жəне газ тəрізді отынның жануы кезінде бөлінетін жылумен металды қыздыру жалынды пештерде іске асырылады, ал электр энергиясының көмегімен дайындамаларды қыздыру кедергі пештерінде, индукциялық, түйіспелік жəне электролиттік құрылғыларда жүргізіледі.

Осы кезге дейін ұсталық цехтарда қыздырудың негізгі əдісі болып массасы, өлшемдері жəне түрлері əртүрлі дайындамаларды қыздыруға мүмкіндік беретін жалынды қыздыру есептеледі.

Жұмыс өзгешелігі бойынша пештерді кезеңді жəне үздіксіз (əдістемелік) жұмыс істейтін деп айырады. Əдістемелік пештерді қолдануда артықшылық бар. Өйткені олар үздіксіздікті жəне өндірістің белгілі бір ырғағын қамтамасыз етеді.

Металургиялық жəне машинажасау зауыттарында үздіксіз істейтін пештердің ішінде жартылай əдістемелік пештер ең көп таралған. Бұл пештер құрылымы бойынша қарапайым жəне жоғарғы меншікті өнімділікпен біртекті дайындаманы қыздыруды сапалы жүргізеді.

Ірі сериялы жəне жаппай өндірісте жартылай əдістемелік жəне əдістемелік пештер кеңінен қолданылады. Пештердің түрі, құрылымы жəне өлшемдері дайындамалардың түрлеріне жəне өлшемдеріне және коректі өнімділікке байланысты таңдалады.

Қыздырушы құрылғылар əрбір соғушы немесе қалыптаушы агрегаттың қасына қойылады. Олардың өлшемдері жəне өнімділігі ұсталық-қалыптау жабдықтарының өнімділігіне жəне металды қыздырудың технологиялық талаптарына байланысты анықталады.

Тоқпақта соққанда немесе қалыптағанда дайындаманы қыздыру үшін табиғи газда жұмыс істейтін жалынды пештер қолданылады. Ірі сериялы жəне жаппай соғылманы өндірген кезде итеретін жартылай əдістемелі пештер қолданылады. Олардың пайдалы əсер коэффициенті 18 – 25 % болады. Пайдалы əсер коэффициенті 40 % болатын аунақша оттықты пештер тым əсерлі. Бұл пештерді қалыптаушы агрегатпен жақсы үйлестіріліп орналастыруға болады.

Соңғы жылдары көлденең немесе тік конвейері бар толық механизацияланған саңлаулы пештердің құрылымы жасалған. Конвейерлер пешпен біртұтас құрылым құрады. Осындай пештерді қолдану көлбеу соғу машинасы бөлімін кешенді механизациялауға мүмкіндік береді. Бұндай механизациялау дайындаманы пешке қайтаруды да қамтиды.

1.2.Ыстықтай соғудың металга əсері

Жалынды қыздырудың кемшілігінің бірі болып үлкен мөлшермен отқабыршықтың пайда болуы есептеледі. Отқабыршықтану қайтарылмайтын металл шығынының едəуір бөлігін құрайды. Сонымен қатар, соққан немесе қалыптаған кезде отқабыршық соғылманың бетіне жаншыла кіріп, механикалық өңдеудің əдібін үлкейтуге алып келеді жəне қалыптың тозуын 1,5 – 2 рет тездетеді.

Металды жалынды пештерде қыздырған кезде қалдық шығыны 2,5 % дейін жетеді. Осы қалдықты 0,1 – 0,5 % дейін азайту тотықтандырмайтын, шапшаң жəне басқа қыздыру түрлерін енгізуді талап етеді. Бұндай енгізуді толық іске асырғанда пештерді автоматтандыру жəне толық механикаландыру шарты талап етіледі.

Болаттан жасалған дайындаманы жалынды пештетерде қыздырған кезде 1,5 – 2 мм дейін тереңдікте көміртексіздендіру байқалады. Қалдық қандай факторлардан тəуелді болса сондай факторлардан көміртексіздендіру тəуелді болады. Сондықтан қалдықты азайтатын шаралар көміртексіздендіруді де қатар азайтады.

Бетінің тазалығы жоғары дəл соғылманы алу үшін тотықтандырмайтын жəне аз тотықтандыратын қыздыру пештері қолданады. Дəл көлемдік қалыптау үшін отқабыршақты азайтудың əртүрлі əдістерінен өндірісте маңызды болып мына əдістер саналады: шапшаң қыздыру; əртүрлі сылақтарды жəне эмальдарды қолдану; «қайнама» қабатта қыздыру; сұйық қабатта қыздыру; шыныда қыздыру; вакуумде қыздыру; бақыланатын атмосферасы бар электрлік жəне құндақты пештерде қыздыру; литий тұзының буында қыздыру.

Барлық жерде көптеп таралған жалынды қыздыру қазіргі кезде өнімділігі, жылдамдығы жəне қыздыру сапасы, еңбек жағдайы бойынша ұсталық-қалыптау өндірісінің өсіп келе жатқан талабын қанағаттандырмайды.

Индукциялық пештерде қыздырудың əдеттегі жалынды пештерде қыздырумен салыстырғанда бірсыпыра технологиялық артықшылықтары бар (отқабыршықтану аз болады; тұрақты температураны жəне кез келген қыздыру қарқынын қамтамасыз етеді; қыздырғышты тез іске қосады жəне тоқтатады; қыздыру процесін механизациялауға жəне автоматтандыруға мүмкіншілік береді, өндіріс мəдениетін жоғарылатуға болады жəне т.б.). Индукциялық қыздырудың техникасының дамуы, оны ұсталық-қалыптау өндірісінде кеңінен қолдануды қамтамасыз ететін деңгейге жетті. Ыстықтай қалыптаудың осы заманғы цехтарында қолданылатын индукциялық қыздырғыштардың негізгі типі болып итеретін жəне қадамды арқалығы бар пештер есептеледі. Дайындаманың шет жағын қыздыру үшін саңылау типті қыздырғыштарды қолданады.

Дағдылы индукциялық қыздыруды қолданған кезде металды отқабыршаққа жоғалту 0,3 % жетеді, ал тездететін индукциялық қыздыруды қолданған кезде осы отқабыршаққа жоғалтуды 0,15 % азайтуға болады. Бірақ қалыптайтын жабдыққа қыздырылған дайындаманы берген кездегі жəне қалыптау процесіндегі отқабыршаққа металды қосымша жоғалтуды ескерсек, жалпы жоғалту мөлшері 0,5 – 1,0 % дейін көбейтеді.

Соғудың температуралық аралығы, оны білмейінше соғудың технологиялық үрдісін жасау мүмкін емес болатын негізгі бір термомеханикалық параметр болып саналады. Соғудың температуралық аралығы деп пеште металды қыздырудың ең үлкен температурасы мен соғылманы соғудың аяғындағы температура аралығын түсінеді. Соғудың температуралық аралығында жоғарғы жəне төменгі шектер бар. Бір ғана болат (қорытпа) үшін соғу мен қалыптаудың температуралық аралығы əртүрлі мөлшерлерге ие болуы мүмкін. Осыны, соғу тоқпақтың бірнеше соғуымен немесе баспақтың бірнеше жүрісімен, ал қалыптау механикалық баспақта немесе автоматта (тоқпақтан басқа) қағида бойынша бір жүріспен іске асырылатындығын қолданып түсіндіруге болады. Деформацияның жылулық əсері мен жылуды жоғалту соққан жəне қалыптаған кезде əртүрлі болады.

Соғу алдында  металды  пеште  қыздырудың  ең  үлкен  температурасы,  яғни  соғудың температуралық  аралығының  жоғарғы  шегі,  соғуды  бастайтын  температурамен  сəйкес келмейді. Пеште қыздыру температурасы ылғи жоғары болады. Осыны, металды пештен ұсталық  агрегатқа  дейін  тасымалдаған  кезде,  қыздырылған  дененің  беткі  қабатының температурасы  қоршаған  ортаға  сəуле  шығарумен, тағы сайман  арқылы  жылу өткізгіштікпен  жəне  жылулық  тарту  ағынымен  дайындаманың  температурасы  кішірейіп кететіндігін қолданып түсіндіруге болады. Массалы құймакесектің жəне дайындаманың ішкі қабаттарының температурасы осы кезде пеште қыздырылған температура деңгейінде қалады. Соғудың  температуралық  аралығының  төменгі  шегі  деп  баспақтың  соңғы  жүрісі немесе тоқпақтың соңғы соғуы кезінде соғылманың беткі температурасы жететін температураны айтады.

Бақылау сұрақтары

- Ұсталық соғудың температуралық аралығын қалай анықтайды?

- Дайындаманың   нақты   қыздыру   уақтысын   анықтау   үшін   қандай   формуланы қолданылады?

- Дайындаманы  қыздырған  кезде  жəне  соғылманы  суытқан  кезде  металмен  не болады?

- Соғылманы суыту үшін қандай тəсілдер қолданылады?

- Соғылма металының құрылымына жəне механикалық қасиетіне ұсталық соғу жəне ыстықтай қалыптау қалай əсер етеді?

Дәріс №6

ҰСТАЛЫҚ СОҒУМЕН ЖАСАЛАТЫН ДАЙЫНДАМАЛАР

Дәрістің жоспары:

1.1.Ұсталық соғу операцияларын классификациялау

1.1.Ұсталық соғу операцияларын классификациялау

Шөктіру деп, түр өзгертетін операцияны айтады. Шөктіру процесінде дайындаманың биіктігін азайтады, ал көлденең қимасының ауданын көбейтеді. Шөктіруді мынандай жағдайларда қолданады:

-құймакесек немесе дайындаманың қимасымен салыстырғанда соғылманың көлденең қимасын үлкен етіп алғанда;

-шөкпені үлкейткенде;

-механикалық қасиеттің анизотропиясын азайтқанда жəне соғылманың остік жəне көлденең бағытында осы қасиетті жақсартқанда;

-карбидтік топ болаттарының карбидін бірдей етіп бөлуге жəне ұсақтауға;

-дайындаманың бүйіржақ бетін түзетуге;

-қобылау алдында дайындаманың көлденең қимасын үлкейткенде.

Шөкпені үлкейту жəне механикалық қасиеттің анизотропиясын азайту үшін шөктіру операциясын қолданғанда, шөкпенің белгілі бір шекке дейінгі мөлшері ғана механикалық қасиетті жақсартуға дұрыс əсер ететіндігін есепке алу керек. Механикалық қасиет көлденең бағытта жақсарады жəне осьтік бағытта азаяды.

Қыздырудың бірдей еместігі шөктіру процесінде бойлық остің қисаюына жəне ликвация аймағының жылжуына мүмкіндік туғызады. Қабықасты ақауы бар құймакесекті алдын-ала жаншу керек. Жаншуды қолдану, шөктіру процесінде ақаудың ашылуынан қорғайды.

Дағдылы жағдайда шөктіргенде, деформацияның бірдей емес нəтижесінде дайындама бөшке тəріздес түрді алады. Шөктірудің біркелкілігін жоғарылатуға мыналар мүмкіндік туғызады:

-металл  жəне жабдықтың  жанасу бетіндегі үйкелісті  азайту  (жабдық  бетінің сапасын өңдеу арқылы жақсарту жəне майлайтын материалды қолдану);

-жабдық жəне дайындаманың бүйір жағында азкөміртекті болаттан жасалған, қалыңдығы 15–20 мм қыздырылған төселгішті қолдану;

-дайындаманың  бүйір  жағында  майлайтын  материалды  ұстау  үшін  жазық  қырнауды қолдану (тереңдігі 1–3 мм, ені 1–2 мм).

Майлау материалы ретінде құрғақ ағаш үгінділерін, машина майы бар графитті, коллоидты графит ерітіндісін (5-10%) жəне сұйық əйнекті қолданады. Бойлық июді болдырмау үшін биіктігі мен диаметрінің қатынасы 2,5-тен үлкен болатын дайындаманы қолдану ұсынылмайды.

Шөктірудің əртүрлігі. Дайындаманы немесе құймакесекті сағасыз шөктіру. Мұндай шөктіруді диск типтес соғылманы жасау үшін жəне кейінгі қабылауға дайындаманы алу үшін қолданады. Дайындама немесе құймакесекті сағамен шөктіру. Бұндай шөктіруді жергілікті қалыңдығы бар соғылманы алу үшін немесе кейінгі ұзартуға дайындаманы алу үшін қолданады. Жабдық ретінде жазық немесе ойық тақтаны қолданады. Төменгі тақтада саға үшін тесік жасалған.

Төсем сақинада шөктіру. Бір немесе екі шығыңқылығы бар диск жəне ернемек типті соғылмаларды жасау үшін төсем сақинада шөктіруді қолданады. Сақинадағы тесікті шөктіретін немесе бөлігін шөктіретін бағытқа қарай 7 0 бұрышқа дейін еңістікпен орындайды. Еңістік бұрышы соғылманы сақинадан шығару күрделілігімен байланысты болады. Екі сақинаны қолданып дайындаманың орта бөлімін шөктіргенде бір сақинаның ішкі тесігі еңіс болу керек.

Ұзарту деп түр өзгертетін операцияны айтады. Ұзарту процесінде дайындаманың көлденең қимасының ауданын кішірейту арқылы ұзындығын қөбейтеді. Ұзарту ішкі ақауларды жоюда жəне дайындаманың осьтік бағытында металдың механикалық қасиетін жақсартуға мүмкіндік туғызады. Соққыштың дағдылы құрылымын қолданғанда (жұмысшы беті параллель болғанда) бөлімдеп соғуды технологиялық шарасыз жағдайда ғана рұқсат ету керек (мысалы, қуыс соғылма түзеткішті қолданып ұзартылғанда) немесе қысқа бөлімді жасағанда пайдалану керек.

Берілген кернеу күйі сұлбасында металдың илемділік қасиеті мүмкіндік берсе, ұзартуды ең үлкен жаншумен жүргізу керек. Бірақ бұндай жағдайға құймакесекті ұзартуды қоспаған дұрыс болады. Құймакесекті ұзартқанда жаншуды 20-60 мм шекпен жүргізеді. Жаншудың мөлшері үлкен болғанда қабықастының көбікшелі ақаулары ашылып кетуі мүмкін. Нəтижесінде соғылмалардың сыртында ақаулар пайда болады.

Құймакесекте қабықасты ақаулары жоқ болса, онда айтылған сақтық керексіз болады. Көміртекті жəне ортақоспалы құрылымдық болаттардың илемділік қасиеті деформация дəрежесіне шек қоймайды. Ұзартуды жазық, ойық жəне құрастырылған (жоғарғысы-жазық, төменгісі-ойық) соққыштарда жүргізіледі. Ойық соққышта ұзындатудың өнімділігі жазық соққыштағыға қарағанда 20 – 40 % көп болады.

Ұзартудың əртүрлігі. Түзеткішпен ұзартуды цилиндр, қалың қабырғалы құбыр, төлке типті куыс дайындамаларды жасауда қолданады. Соғылмалар жазық немесе кемерлі болуы мүмкін (1 сурет). Дайындаманың ұзындығы Lдай соғылманың ұзындығына Lсоғ дейін ұзарады. Осы жағдай үшін дайындаманың көлденең қимасының ауданы тек куыс дайындаманың сыртқы диаметрінің Dзаг кішіреюінің себебінен азаяды.

Дайындаманың ішкі диаметрі dдай тұрақты болып қалады (dдай = dсоғ). Соғылманы түзеткіштен оңай шығару үшін соғылманы конусты етіп орындайды (конустығы 1:100 – 1:150). Түзеткіштің шыдамдылығын көбейту үшін оның ішінде тесік жасайды. Тесіктің ішімен түзеткішті суытатын сұйықты береді. Ұзартудың алдында түзеткішті қыздырылған дайындамаға енгізеді. Қыздырылған дайындама тесігінің диаметрі түзеткіштің диаметрінен үлкен болу керек. Түзеткіштің кіші диаметрі жағынан дайындаманы соғуды бастайды. Сонда соғу процесінде дайындама түзеткіштің белдемесіне қарай қозғалып оған тіреледі.

Бастапқы уақытта дайындаманың бір жағындағы аяққы белдеушені соғады, ал содан кейін дайындаманың түзеткіш белдемесіне қараған жағын соғады. Бірінші кезекте дайындаманың аяққы белдеушесін соғудың себебі болып дайындаманың шет жағындағы металдың тез салқындауы есептеледі. Содан кейін соғылманы түзеткіштің белдемесіне қарама-қарсы жағынан сол түзеткіштің белдемесіне қарай соғады. Бұндай жағдайда металл дайындаманың осі бойымен бір бағытта ағады, яғни түзеткіштің белдемесінен оның аяққы жағына қарай.

Түзеткіштің аяққы диаметрі оның белдемесі жағындағы диаметрінен кіші болғандықтан түзеткіш жəне соғылманың арасында өте кішкентай саңылау пайда болады, осы саңылаудың пайда болу себебінен соғылманы түзеткіштен алу күші азаяды. Соғу біткеннен кейін түзеткішті соғылмадан тез шығару керек.

7-сурет. Түзеткішпен ұзартудың сұлбасы

1– түзеткіштің белдемесі; 2 - дайындама; 3 – соққыш; 4 – соғылма; 5 – түзеткіш

Түзеткішпен ұзартқанда ойық соққышты қолданады. Жоғарғы илемділік қасиеті бар материалды ұзартқанда құрастырылған соққыштарды қолданады. Екі жазық соққыштарды қолданып (2 сурет) түзеткішпен ұзартқанда соғылманың тесігінің түрі бұрмаланады, ал оның ішкі диаметрі түзеткіштің диаметрінен үлкен болады.

8-сурет. Жазық соққышта түзеткішпен ұзарту

а – сұлба; б – күнделікті соққышпен; в – бақа соққышпен

Түзеткіште кеңейжаюды балдақты, құрсау типті салыстырмалы қысқа жұқа қабырғалы соғылмаларды жасауға қолданады. Түзеткіште кеңейжайғанда дайындаманың ішкі жəне сыртқы диаметрін үлкейтеді, сонымен қатар бастапқы дайындама қабырғасының қалыңдығы кішіреюінің себебінен соғылманың биіктігі азғантай үлкейеді. Бұндай жағдайда дайындаманың орташа диаметрінің жанамасының бойымен кеңейжаюы жүреді (орташа диаметр бойынша дайындаманың ұзындығы үлкейеді.

Аспап ретінде жазық соққыш қолданылады немесе баспақпен жұмыс істегенде тар соққыш жəне цилиндрлік түзеткіш қолданылады. Кеңейжаюдың алдында дайындамада тесік жасайды. Соққыштың ұзындығы соғылманың биіктігінен үлкен болу керек. Дағдылы жағдайда кеңейжаюдың алдында түзеткіштің диаметрі мынаған тең болады:

dопр = (0,85 ÷ 0,95) dдайСоғылманы қайта қыздырғаннан кейін диаметрі үлкен түзеткіш қолданылады. Əрбір басудан кейін тұғырық тіреуіндегі түзеткішті бұрау жолымен дайындаманы айналдыра  қайта  басуға  береді.

Бақылау сұрақтары

- Неге дайындама шөктірілгеннен кейін бөшке тəрізді пішінді қабылдайды?

- Шөктірудің қандай тəсілдерін білесіз?

- Салыстырмалы беру дегеніміз не?

- Салыстырмалы беруді қандай шекте қабылдау қажет?

- Ұзартқан кезде неге беру шекарасын ығыстыру қажет?

- Ұзартқан кезде қандай соққыштарды қолданады?

- Ұзартудың қандай түрлерін білесіздер?

Дәріс №7

ҚОБЫЛАУ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҮРДІСІН ЖАСАУ

Дәрістің жоспары:

1.1. Қобылаудың технологиялық сұлбалары

1.2.Соғудың технологиялық үрдісін жасау

1.1. Қобылаудың технологиялық сұлбалары

Қобылау деп негізгі ұсталық операцияны айтады. Ол арқылы дайындамада тесікті алады. Қобылау үшін тұтас жəне қуысты қобылағыш қолданылады (9 жəне 10 суреттер). Қобылағыштың диаметрін дайындаманың сыртқы диаметрінің 0,3–0,5-не тең етіп таңдайды. Дайындаманы қобылау үшін оны 1800  бұрмай бір жағынан жүргізуге болады. Ондай қобылау үшін сақинаны қолданады.

9-cурет. Төсім сақинасыз қобылаудың сұлбасы

а, в – қобылаудың кезеңдері; 1 – жоғарғы соққыш; 2 – тұтас қобылағыш; 3 – дайындама; 4 жəне 5 - жалғама; в – кертіккесу қобылағышы; 7 – қобылағыш жəне қобылағаннан кейінгі металдың қалдығы; 8 – құймакесектің қосылма жағы

Қобылау дайындаманың түрін өзгертумен және жұлынғы ретінде металдың қалдығымен қошталады. Қобылаудың алдында дайындаманы шөктіреді. Шөктірген кезде қобылағышты дəл қою үшін бүйіржағын тегістейді.

10-сурет Куысты қобылағышпен қобылау

а, б, в – қобылаудың кезеңдері; 1 – соққыш; 2,3,8 – жалғамалар;

4 – қобылағыш; 5 – құймакесектің қосылма жағы; 6 – сақина; 7 – жалғама; 9 – металдың қалдығы

Қобылау операциясында майлайтын материалдарды қолданады, мысалы, қарамай немесе машина майының графитпен қоспасы, ұнтақ тəрізді графит немесе графитпен кокстың қосындысы. Майлайтын материалды жағу үшін кобылағышты металға 10–30 мм тереңдікке басып енгізеді. Пайда болған үңгілтте майлайтын материалды орналастырады, содан кейін ары қарай қобылағышты басып енгізеді.

Ірі соғылмаларда далдашаның соңғы қалыңдығы h=150–170 мм болады. Тұтас қобылағышпен өтпелі тесікті алу үшін қобылауды толық жүргізбейді. Өйткені күш тез үлкейеді. Бірақ h–ті 50–60 мм дейін жеткізуге болады. Содан кейін дайындаманы 1800  градусқа аударады, жалғамаларды шығарады жəне бірінші қобылағышпен салыстырғанда диаметрі бірнеше есе кіші қобылағышпен өтпелі тесікті жасайды. Тескенде жұлынғы пайда болады. Дайындамаға қобылағышты ені үлкен бүйір жағымен қояды. Өтпелі тесік жасайтын қобылағыштың дұрыс центрленуін далдашаның қараюымен жəне бүйіржағының ісінуімен тексеруге болады. Осы уақытта бірінші қобылағышты алып тастайды. Нашар қасиеті бар дайындаманың бөлімін жұлынғыға кетіру үшін тұтас қобылағышпен дайындаманы аударып қобылаған кезде қосылма бөлімін бастапқы уақытта төмен қаратып қояды. Қуысты қобылағышпен қобылауды (4-сурет) диаметрі бойынша үлкен тесіктерді алу үшін (диаметрі >500 мм) жəне құймакесектің ортаңғы ликвация бөлімін кетіру үшін қолданады. Қуысты қобылағышты қолдану қобылау күшін тез азайтады. Терең қобылау қуысты жалғамамен жүргізіледі. Жалғаманың диаметрі дайындама тесігінің диаметрінен 15 – 30 мм үлкен болады, ал жалғаманың ішкі диаметрі қобылағыштың сыртқы диаметрінен 10 – 15 мм үлкен болады.

Қуысты қобылағышпен қобылау тұтас қобылағышпен қобылау сияқты түбінің қалыңдығы 100–150 мм–ге жеткенге дейін жүреді. Осыдан кейін дайындаманы қобылаумен жəне жалғамен бірге сақинаға қояды. Сақина тесігінің диаметрін қобылағыштың диаметрінен 30–40 мм үлкен етіп таңдайды. Қобылаудан кейін алдымен дайындаманы жүккөтергішпен түсіреді, содан кейін жалғаманы алады.

Қобылаудың  алдында қобылағышты  150 0С-қа  дейін  қыздыру  керек.  Қыздыру  қобылағышты жарылудан сақтайды. Қобылаудан кейін қобылағышты бірдей етіп ауада суыту үшін тұғырға орналастыру керек. Ірі дайындаманы қобылағанда оны қолайлы қозғалту үшін қобылауды тесігі бар тақтада жасауға болады. Тақтаның тесігіне бастапқы уақытта төрткілшені қояды. Ішпегі бар тақтада дайындаманы шөктіріп жəне қобылағаннан кейін тақтаны дайындамамен бірге жүккөтергішпен көтереді, ал ішпек үстелде қалады.

Содан кейін үстелді ішпекпен бірге дайындамасы бар тақтаның астынан шығарады да тақтаны төмен түсіреді. Енді тақтадағы тесік ашық болады жəне баспақ жалғаманы жəне қуысты қобылағашты басқанда жұлынғы дайындамадан толық бөлінеді. Төсем сақинада қобылауды (11-сурет) негізінен биіктігі салыстырмалы аласа дайындамаларға (Н/D=1/3–1/4) қолданады. Дайындаманы сақинаға орналастырады. Оған қобылағышты үлкен диаметрімен төмен қояды. Сақинаның тесігінің диаметрі қобылағыштың диаметріне бірнеше рет үлкен болуы керек.

Жоғарғы соққышпен қобылағышты сақинаның тесігіне жұлынғы құлағанша басып енгізіледі. Бұндай жағдайда қобылағыштың биіктігін дайындаманың қалыңдығынан үлкен етіп алады. Бастапқы уақытта металға қобылағыш кіреді, ал содан кейін қиық пайда болады. Тұтас қобылағышпен қобылағанға қарағанда жұлынғы қалдығы көп болады. Бірақта өлшемнің бұрмалануы аз болады. Сақина жəне қобылағыштың остестігін қөзбен, белгілеу бойынша жəне айлабұйымның көмегімен анықтайды.

11-сурет. Төсем сақинада қобылау

- – дайындама; 2 – соққыш; 3 – қобылағыш; 4 – сақина; 5 – металл қалдығы

1.2.Соғудың технологиялық үрдісін жасау

Соғудың технологиялық үрдісі нақтылы жағдай негізінде жəне еңбектің алдыңғы əдістерін қолданып, осы өндірістің нақтылы мүмкіншілігіне байланысты жасалады. Соғылманы дайындаудың технологиялық үрдісін жасағанда соғу операциясының тізбегі жəне оны таңдау, соғылманың түрімен анықталады.

Соғылманың түрі күрделі болған сайын, оны дайындау күрделі болады. Ұсталық соғумен жасалынатын соғылмалар тоғыз топқа бөлінген. Топтар соғылманы дайындаудың күрделігін ескеріліп орналастырылған.

Бірінші топқа ұзартумен жасалынатын түрі жай соғылмалар кіреді. Түрі ең күрделі соғылмалар типі (ернемегі бар қосиінді біліктер, қисық сызықты иінтіректер жəне т.б.) тоғызыншы топты құрайды. Осы топтың соғылмаларын жасау үшін біраз ұсталық операциялар жəне əртүрлі технологиялық құрал-саймандар қолданылады.

Жасалынған технологиялық үрдіс технологиялық карта деп аталынатын техникалық құжат түрінде дайындалады. Технологиялық үрдісті жасаған кезде соғылманың сериялығын, тетіктің қаншалықты керектілігі ескеріледі. Осы мәліметтер арнайы технологиялық жабдықтарды жасаудың орынды екендігіне əсер етеді.

Соғудың технологиялық үрдісін жасау мынандай негізгі бөлімдерге бөлінеді: соғылманың сызбасын жасау жəне оның массасын анықтау; дайындаманың өлшемін есептеу (шөктеу мөлшерін ескеріп) жəне оның массасын анықтау; бастапқы металды таңдау; өңдеудің жылу режимін белгілеу; соғу операциясын жəне оларды орындау тізбегін таңдау; жабдықты таңдау; жұмысшы бригаданың құрамын жəне өндіру мөлшерін белгілеу; техникалық жағдайды жəне соғылманың сапасын тексеру туралы ережені белгілеу.

Соғылманың сызбасын құрылымдаушы жасаған дайын тетіктің сызбасын негізге алып технолог жасайды. Кесумен өңделетін соғылмалар дайын тетіктерден əдіп жəне кенермемен айырмашылықта болады. Соғылманың сызбасын жасаған кезде өлшемдерге тағыда шақтаманы белгілейді. Соғылманың сызбасын дайындаған кезде құрылым құжаттамасының бірыңғай жүйесі (ҚҚБЖ) талабын басшылыққа алады.

12- сурет. Соғылма өлшемдерінің сұлбасы

а - шақтамамен (кесумен өңделмегенде); б-шақтама жəне əдіппенен; Аmax – соғылманың ең үлкен өлшемі; Анп – соғылманың номинальді өлшемі; А –тетіктің номинальді өлшемі

Жонумен өндеуді талап етпейтін соғылмалар үшін олардың жəне тетіктің номиналды өлшемдері бірдей екендігі сыртқы өлшемнің сұлбасынан (6, а сурет) көрініп тұр (Анп = Анд). Жонумен өнделетін соғылмалар үшін соғылманың жəне тетіктің номинальды өлшемдері əр түрлі болады (Анп > Анд). Əдіп жəне шақтаманың өлшемдері мынандай факторлармен байланысты болады: тетіктің өлшемі жəне құрама пішіні; соғылманы жасау əдісі; ұсталық жабдықтың жұмыс істеу дəлдігі; бастапқы материалдың сапасы (мысалы, құймакесек сыдырылған немесе сыдырылмаған); тетік бетінің кедір-бұдырлығына қойылатын талап жəне т.б (əдіп жəне шақтама қосымшада келтірілген).

Соғылманың сызбасында көрсетілген номиналды өлшем бойынша оның көлемі анықталады, ал осы көлем бойынша масса есептелінеді. Күрделі соғылманың көлемін есептеу үшін оны дұрыс геометриялық фигураны құрастырушы жеке элементерге бөледі. Сəйкесті геометриялық формулалар бойынша осы элементердің көлемін анықтайды, ал содан кейін табылған көлемді қосып соғылманың толық көлемін есептейді:

Vсоғ =  V1 + V2 +… + Vn

Шабу көлемі қалдықтарын шамамен диаграммамен анықтайды және мынадай формулалармен табуға болады: диаметрі d болатын дөңгелек қимаға: Vобр = 0,23d3 – тоқпақпен соққанда; Vобр = 0,21 d3 – баспақпен соққанда; қабырға жақтары h жəне b болатын тіктөртбұрышты қимаға: Vобр = 0,3 b2h – тоқпақпен соққанда; Vобр = 0,28b2h – баспақпен соққанда.

Жалынды пештерде қыздырғанда отқабыршық түріндегі шығын бір рет қыздырғанда орташа 1,5 – 3 % болады жəне келесі жылытуда 1 – 1,5 % болады. Отқабыршық шығындары пайызын дайындама массасына қатысты есепке алады. Кұймакесектен соғылманы жасаған кезде оның қосылма бөлімінен жəне түп жағынан бөлінетін шығынды есепке алады. Болат металының құймакесегіндегі шығын мөлшері мынаған тең: қоспаланған конструкциялық болат: құймакесектің қосылма бөлімі 20–25 %; құймакесектің түп жағы  3–5 %; қоспаланған болат: құймакесектің қосылма бөлімі  25–30%; құймакесектің түп жағы 5–7 %.

Дайындаманың немесе құймакесектің көлемі бойынша олардың өлшемдерін технологиялық процесте ескерілген шөктеу мөлшерін есепке алып есептейді.

Бүйіржағынан шөктіріп жасалынатын соғылмаға дайындаманың қимасын таңдағанда hдай = (1,25 – 2,5)d қатынасын есепке алады, мұндағы hдай – дайындаманың биіктігі (ұзындығы); d – дайындаманың диаметрі (немесе шаршының қабырға жағы). Кішкентай шектеме (1,25) шыбықтан дайындаманы кесу шартын есепке алады. Мынандай жағдай hдай≤d металдың көлденең қимасының үлкен болуын талап етеді жəне бөлуге қуатты жабдықты керек етеді (дайындаманы қайшыда кескенде). Екінші шектеме (2,5) шөктіруді бойлық июсіз жүргізуді қамтамасыз етеді.

Шамамен есептеулер үшін илемделген металдан кесілген дайындаманың массасын соғылманың түріне жəне соғудың негізгі əрекетіне байланысты іріленген көрсеткіш бойынша былай анықтайды: Gдай= КшығGсоғ, мұндағы Кшығ – шығын коэффициенті [6].

Бастапқы металды таңдауды соғылманың массасын, түржиында керекті пішін жəне өлшемнің бар болуын, соғылманың керектігін жəне оны өңдеудің ретін бірыңғайлаудың мүмкіндігін, тағы да басқа факторларды ескеріп жүзеге асырады. Ірі соғылманы құймакесектен жасайды. Осы құймакесектің массасы жүз тоннаға дейін жетіп, енді ауқымда тербеледі.

Салыстырмалы кіші соғылманы жасағанда түржиынды илемді қолданады (əдетте көлденең қимасы дөңгелек немесе шаршылы болады), ал орташа өлшемі бар соғылманы жасағанда жаншылған кеспелтек (блюмс) немесе шаршылы дайындама қолданады.

Есептеу бойынша керекті металдың қимасын түржиындық МЕСТпен қамтылған жақын үлкен қимаға дейін түзетеді. Түржиынды илемнің бастапқы ұзындығын (номерлік, еселік, қалдығы бар өлшемдік жəне басқа варианттар) технико-экономикалық есептеудің негізінде таңдайды (құймакесектің өлшемдері қосымшада келтірілген).

Өңдеудің жылу режимін болаттың таңбасына, дайындаманың көлденең қимасына, нақты қыздыру шартына, соғу операциясына байланысты белгілейді. Мысалы, ию операциясына қарағанда біраз жоғарғы температурада қыздыруды шөктіру жəне ұзарту операцияларында қолданады.

Осыдан кейін керекті операцияларды жəне əрекетті (операциялардың бөлімін) таңдайды, оларды орындаудың ретін, құралды жəне технологиялық айлабұйымдарды белгілейді. Операцияларды жəне əрекетті эскиз түрінде технологиялық сызбада бейнелейді. Тоқпақтың ең үлкен құлайтын бөлімінің массасын немесе баспақтың ең үлкен күшін талап ететін операция бойынша соғуға керекті жабдықтың типтік өлшемін анықтайды. Басқа операциялармен салыстырғанда шөктіру үлкен күшті талап етеді.

Керекті жағдайда баспақтың күшін немесе тоқпақтың құлайтын бөлімінің массасын формула, диаграмма, кесте бойынша анықтайды. Металдардың деформацияға кедергісі мынандай бірсыпыра факторлармен байланысты болады: металдың таңбасы, соғуды жүргізетін температура, деформацияның дəрежесі жəне жылдамдығы, жанасу үйкелісі, дайындаманың өлшемдерінің қатынасы, соғылманың құрама пішіні.

Тоқпақты шамамен түрде таңдау үшін диаграмманы қолданады. Диаметрі Dорт 200–ден 800 мм дейін жəне биіктігі Нк 100–ден 420 мм дейін болатын соғылмаға диаграмманы қолдануға болады. Үлкен өлшемдері бар тістегеріш типті соғылманы гидравликалық баспақта жасайды, ал кіші өлшемдері бар соғылмаларды құлайтын бөлімінің массасы 750 кг артпайтын тоқпақта жасайды. Диаграммадағы соғылманың өлшеміне сəйкесті а нүктесі шөктіруге құлайтын бөлімінің массасы 3 т болатын тоқпақтың керектігін көрсетеді.

Құрылымдық  көміртекті,  аз  қоспаланған  жəне  қоспаланған  болаттардан  жасалған, диаметрі 800 мм–ге дейін жалпыға белгіленген соғылмалар үшін техникалық шарт жəне сынау  əдістері  стандартта  белгіленген.

Бақылау сұрақтары

- Қобылаудың қандай тəсілдерін білесіздер?

- Қобылаудың алдында қандай операцияны орындайды?

- Тұтас қобылағышпен қобылауды қалай іске асырады?

- Қуыс қобылағышпен қобылауды қалай іске асырады?

- Соғылманың сапасы қалай бақыланады?

Дәріс №8

ИЛЕМДІ ДАЙЫНДАМАЛАРДЫ ЖАСАУ

Дәрістің жоспары:

1.1. Дөңгелек болат илемнен дайындаманы жобалау

1.2.Дайындама салмағы және  бөлшекке металл шығынның нормасы

1.3.Дөңгелек илем дайындамасының өлшемдерін анықтау

1.4.Илемнен дайындаманың құнын анықтау

1.5.Дайындамалардың және бөлшектердің өзіндік құнын есептеудің жеңілдетілген әдістемелері

1.6.Илемді термиялық беріктендіру

1.1. Дөңгелек болат илемнен дайындаманы жобалау

Критерилерді жариялаудың дұрыстығы илемді ауыспалы қиылыстағы  бөлшектер үшін дайындама ретінде илемдерді қолдану:

Мт(Мпр-Мт)Мпр×Мш<0,05

мұндағы: Ма ,Мпр,Мш – сәйкесінше  бөлшек салмағы, илемнен дайындама салмағы және дайындаманы штамптау салмағы.

Егер  көрсетілген  қатынастар  орындалмаса,  штампталған дайындаманы қолданған дұрыс.

Кесте 2.Илем өніміне негізгі стандарттар

| Илем атауы | ГОСТ нөмері |
| --- | --- |
| Ыстық домалатушы дөңгелек болат | 2590-88 |
| Ыстық дөңгелетуші квадратты және алты жақты | 2591-88 |
| Калибрленен дөңгелек | 7417-75 |
| Жолақтық ыстық дөңгелетуші | 103-76 |
| Квадратты калибрленген | 8559-75 |
| Алты жақты калибрленген | 8560-78 |
| Жазықшалы ыстық дөңгелетуші | 19903-74 |
| Жазықшалы суық дөңгелетуші | 19904-74 |
| Құбырлы ыстық дөңгелетуші | 8732-78 |
| Құбырлы суық дөңгелетуші | 8734-75 |
| Көлденеі винтті | 8320-83 |
| Құбырлы электрлі дәнекерлеуші | 10704-76 |
| Профилдік ыстық дөңгелетуші Екі таврлы Швеллерлі | 8239-76 8240-97 |

1.2.Дайындама салмағы және  бөлшекке металл шығынның нормасы

Бірлік өнімге  материал шығыны М мына өрнекпен анықталады:

Мн=Ма+Мто+Мш

мұндағы: М - дайын бөлшек салмағы; М - технологиялық қалдықтар салмағы; М - дайындаушы қалдықтардың салмағы.

Технологиялық  қалдықтың салмағы  М  материал шығынының өндірісінің  таңдап алынған әдісі үшін қайталанбас, олар мына теңдеумен анықталады:

Мто=Мзап+Мпро

мұндағы: М - материалдың технологиялық шығыны, ол дайындама  алу сатысында  бөлшекті дайындаумен байланысты; орамдау үшін  - қалдыққа, қаптамағы  шығындар; құймалар үшін – құймалық қоректендіруші жүйеге, пайдаға шығындары; М - артық бөліктері және бөліктерін дайындаманы механикалық өңдеу түрінде  материалдың  технологиялық шығыны. Технологиялық қалдықтар тікелей  өндіріс типіне байланысты.

Механикалық өңдеуге  түсетін  дайындама салмағымен дайындама салмағы деп аталады.

Мт=Мд+Мтом

Онда: М салмақ, кг:

Мт=і-1кVi ρ1000

мұндағы: V – і-ші элементтің көлемі, см; ρ- материал тығыздығы, Г/см; к- бөліну саны.

І - саты  көлемінің білігі үшін V мынадай түрде анықталады:

Vi=π×Ri2Li

мұндағы: R,L- сәйкесінше  білік сатысынң радиусы және ұзындығы.

Материалдың  таңдап алынған әдісте дайындама алудағы шығынын есепке алып  бөлшекке материалдың шығын нормасын анықтаймыз.

1.3.Дөңгелек илем дайындамасының өлшемдерін анықтау

Илем диаметрі біліктің ең үлкен сатысынан алынады; оған кестеден анықталатын механикалық өңдеуге  жалпы артық бөліктерді қосады:

D3=Dд max+2Z0

мұндағы: 2Z- бөлшектің ең үлкен сатысына диаметрге диаметралдық анықтағанда  өңдеуге артық бөліктер, мм.

Дайындама ұзындығы L мынаны құрайды:

L3=Lд+2Z0

мұндағы: 2Z- дайындаманың ұштарын өңдеуге  екі жақты артық бөліктері, мм.

Пайн=Пнк+Пто+Пзаж+Потр

Ұзақтылыққа материал шығыны, %;

Пнк = Lнк100Lпр

мұндағы: L-илемнің ұштамалық ұзындығына дайындама ұзындығының тура келмеу көлемі, мм.

Ұзындылық илемнің қабылданған ұзындығына байланысты:

Lн=Lнк-Lто-Lзаж-n(L3+Lр)

мұндағы: Lн- сұрыптамадан  илемнің ұзындығы, мм; n- қабылданған илемнің сауда ұзындығымен дайындалатын дайындаманың толық саны; Lр- дайындама ұзындығы; Lкес- кесу ені, мм.

Қабылданған илем ұзындығынан дайындалатын дайындама саны:

n=Lнк-Lто-LзажL3+Lр

мұндағы: L- илемнің тіктеме соңының максималдық ұзындығын кестеден таңдап аламыз.

Илемтың торецті кесіндіге шығындар, %

Пто = Lто100Lпр

мұндағы: Lто- торецті кесінді ұзындығы, мм

Торецті кесінді ұзындығы илемнің қиылысу өлшеміне және  кесінді негізінен  мынаны құрайды:

Lто =(0.3...0.5)D3

мұндағы: Dз- илем диаметрі немесе квадрат жақтары, мм;

Қысқыштың  таңдап алынған ұзындығында  илемнің тіктеме соңының қысуға шығыны,

Пзаж = Lзаж100Lпр

Кесте бойынша  таңдап алынған дайындамынң кесіндіге шығыны.%:

Ппри = Lр100Lпр

материалдың барлық шығындарды есепке алумен  шығын нормасы:

Мн = Мто(100+Ппри)100

1.4.Илемнен дайындаманың құнын анықтау

Илемнен дайындама құны  мына теңдеумен анықталады:

Ст=Снк+прnСто

мұндағы: Ст - дайындама материалына шығындар, тг: С - і-ші дайындама операцияларына технологиялық өзіндік құндары, тг;  n- дайындама операцияларына сандар.

Дайындама  материалына шығындар С илем салмағы бойынша анықталады, ол бөлшекті, салмақты  дайындауға  шығындалады:

Ст=С Мт1000-Мк-МпСмах1000

мұндағы: Ст - 1 т дайындама материалының құны; С - 1т материал құнына қалдықтар; М - шығын  және бөлшек салмағының нормасы, кг.

Ст=С tт60

мұндағы: Ст -  і ші дайындау операцияларына келтірілген шығындар, тг/сағ:  tт - даналап  калькуляциялау уақыты  дайындама операцияға, мин.

Мәліметтері бойынша дайындама қондырғыларының жұмысына  келтірілген шығындар 2…2,5, тг/сағ  құрайды.

Даналық калькуляциялық уақыт жуықтап алғанда былайша анықталады:

tштк=tмашφ

мұндағы: tштк- дайындаманы кесудегі машиналық уақыт, мин; φ- бірілік және майда сериялы өнліріс жағдайы үшін тең коэффициент және 1,15 жаппай өндіріс үшін.

t есептеу үшін жуықталған өрнек дөңгелек илемді өлшемдік дискілі күштік дайындамамен өрнегі:

tмаш = 0,011D3

мұндағы: D- кесілетін дайындама диметрі, мм

Пышақтық арамен кескен кезде:

tмаш = 0,0877D3

Токарлық станокта кескішпен кесуде :

tмаш = 0,000393

Мына өрнек бойынша  дайындаманың  өзіндік құнының мәндерін  материалға және қалдыққа жаңа бағалармен түзету қажет. Бөлшектерді шығаруға N жылдық  шығарылым бағдарламасына  материалды қолдану бойынша экономикалық тиімділікте дайындаманы алуда:

Э м = (Мз| - мз2)* N

мұндағы: Мз және Мз2 -  оны алудың бірінші және екінші   алудағы дайындаманың салмағы, кг:

Таңдап алынған  әдістің экономикалық тиімділігі ақшалай анықтамада бөлшектердің жылдық шығарылым бағдарламасына теңдеулер:

Э = (Сз, - с з2)* N

мұндағы: Сз және Сз -  сәйкесінше  бірінші және екінші әдіс бойынша дайындама құны, тг.

1.5.Дайындамалардың және бөлшектердің өзіндік құнын есептеудің жеңілдетілген әдістемелері

Дайындамалардың өзіндік құнының жеңілдетілген есептемесін  элементтердің өзіндік құнын талдаусыз  дайындаманы жасаудың   технологиясының түрлі нұсқаларын бағалауда қолданылған. Бұл жағдайда салыстыруды  дайындама ретінде келтірілген өзіндік құны есепке алумен жүргізеді.

Жалпы түрде  бөлшектердің технологиялық өзіндік құны  дайындаманың  технологиялық дайындама жиынтығы ретінде  және механикалық өңдеумен анықталады. Бұл жағдайда  дайындаманың өзіндік құны  анықталады:

Сд = С3 + Смех

Механикалық өңдеудің өзіндік құны  шығындарды анықтауға  берілген дайындамаын  механикалық өңдеуге артық бөліктердің қиқымға айналуы Ст шығындарды  анықтауға келтіріледі:

Ст=Мк-МпСмах1000

мұндағы: Cдт - механикалық өңдеуге шығындар, 1 тонна қиқымға келтірілген, келтірілген.

Бөлшектердің технологиялық өзіндік құнын жуықтап мына өрнектен анықтауға болады:

Сдт=МдЦк-Сстр(1-КИМКИМ

мұндағы: Ц - дайындама салмағының бірлік көтерме  құны.

Егер де дайындама ретінде сым, илем, құбыр жəне т.б. болса, онда материал түріне, салыстырмалы қимасына, өлшеміне жəне жобаның дəлділігінің прейскурантына байланысты  дайындама массасының өлшем бірлігі  Спр анықталады. Дайындаманың технологиялық құны  Сзт осы ретте бөлшекті дайындауға жұмсалатын илемтау бағасына байланысты анықталады.

Операцияны орындау сыйымдылығы бекітілген нормативтер бойынша анықталады. Металды илемтау бұйымын дайындау кезінде түрлі қалыпта əзірлеуге тапсырыс беріледі. Тапсырыс берушінің шарттарына байланысты металл илем қалыпты, қысқа жəне өлшенген өлшемде дайындалады.

1.6.Илемді термиялық беріктендіру

Дайындамалардан тетіктерді алу тәсілдерінің сан түрлілігі бір жағынан машиналар мен механизмдердің пайдаланушылық сипаттамаларын жоғарылатуға, кейбір жағдайларда бастапқы материалдың қасиеттерін жақсартуға мүмкіндік береді, ал басқа жағынан тетіктерді алудың дұрыс және үнемді тәсілдерін таңдаған кезде үлкен қиыншылықтар туғызады.

Машинажасаудың дайын бұйымдарының сапасы, пайдаланушылық сенімділігі мен ұзақтылығы ең басынан металлургиялық өндірістің өнімі болып табылатын бастапқы материалдың сапасына байланысты.

Металл сапасын жақсарту илемдегі дефицитті жабуда қара металлургияның мүмкіндіктерін жоғарылатады, яғни металл илемдеуде жоғары беріктендіру сипаттамалары бар металдың аз санында қажеттілікті қанағаттануды қамтамасыз етеді.

Термиялық өңдеу – бұйымға әдейілеп температуралық - уақыт әсер ету операцияларының жиынтығы немесе қажетті бағытта құрылым мен қасиеттерін өзгерту мақсатымен оның бөлігі. Бұл әсер металл бұйымның химиялық, деформациялық, магнитті термиялық өңдеулермен үйлестірілуі мүмкін және келесі міндетті технологиялық операцияларды қамтиды:

- берілген температураға дейін қыздыру;

- сол температурада ұстау;

- ережеленген режим бойынша суыту.

Беріктендіру тек төмен қоспаланған болат маркаларынан жоғары берікті арматуралық өзектерді алудың тиімді тәсілі ғана емес, сонымен бірге көміртектендірілген болаттан жасалған өзектердің беріктігін ыстық жағдайындағы төмен қоспаланған болаттардан жасалған дайындамалардың беріктік деңгейіне дейін жоғарылатудың тиімді тәсілі болып табылады.

Ат – IIIС класына Ст5 маркалы кәдімгі сапалы көміртектендірілген болаттан жасалған сортты илемді термиялық беріктендіру 35ГС маркалы А – III класс төмен қоспаланған ыстықаунатылған арматуралық болатты алмастыруға мүмкіндік береді. 35ГС маркалы болатты жұмсақ және иілімді Ст5 алмастыру нәтижесінде илемдеудің технологиялық үрдісін өткізу жағдайлары жақсарады (білікшелердің тұрақтылығы, энергокүштік параметрлер және т.б.).

Илемді қыздырудан термиялық беріктендіруді жүзеге асыру нәтижесінде арматура беріктіктің жоғарырақ класына (А-IV, А-V) сәйкес келетін деңгейіне дейін механикалық қасиеттерді (иілімділікті сақтау кезінде беріктік пен тұтқырлықты) жоғарылату мүмкіндігі бар. Төмен көміртектендірілген болаттарды термиялық беріктендіруді жүзеге асыру үшін 500 °С/сағ шамасында суытудың үлкен жылдамдықтары қажет. Осыған орай илем орнағының ағымында мартенситті айналудың соңында температураның тез жетуін қамтамасыз ететін суыту тәсілдері және сәйкес суыту құрылғыларының құрылымдары ұсынылады.

Берілген жағдайда илем қыздыруының жылуын пайдаланудан бұрын ыстық деформациядан кейін беріксіздендіру үрдістерінің жүруі аздап тоқтатылады, осыған байланысты алынатын қасиеттердің деңгейі бөлек қыздырумен термиялық өңдеу кезіндегіден жоғарырақ болады.

Үзілісті шынықтыру механизмі өздігінен босаңдатумен өткізілетіні зерттеу нәтижесінде анықталған. Бет қабаттары суда мартенситке шынықтырылады. Бұл қабаттың тереңдігі үлгінің суда суу уақытына байланысты. Бұдан кейін ауада суу кезінде ішкі қабаттардан сыртқы аймақтың қыздырылуы қамтамасыз етіледі, пайда болған мартенситтің босаңдатуы болып, нәтижесінде бүкіл қима бойымен біртексіз градиентті құрылым пайда болады. Термиялық беріктендіру технологиясы біртексіз құрылымдық қимасында әртүрлі қышқылмен өңдеу сақиналар түріндегі өзектің қалыптасуына әсер етеді.

Бақылау сұрақтары

- Қобылаудың қандай тəсілдерін білесіздер?

- Қобылаудың алдында қандай операцияны орындайды?

- Тұтас қобылағышпен қобылауды қалай іске асырады?

- Қуыс қобылағышпен қобылауды қалай іске асырады?

- Соғылманың сапасы қалай бақыланады?

Дәріс №9

ҚҰЮ ӘДІСІ АРҚЫЛЫ ДАЙЫНДАМА АЛУ

Дәрістің жоспары:

1.1. Құю туралы жалпы мәліметтер

1.2. Құйма құю технологиясының  процестері

1.3. Металл үлгілер әдісі бойынша құю

1.1. Құю туралы жалпы мәліметтер

Құю әдісі арқылы, басқа тәсілдермен жасауға болмайтын күрделі пішінді бұйымдар мен тетіктер алынады. Мұндай бұйымдар мен тетіктердің салмақтары бірнеше грамнан жүздеген тоннаға дейін, өлшемдері бірнеше сантиметрден 20 метрге дейін, қалыңдығы әртүрлі болуы мүмкін. Машинажасауда және басқа да салаларда қолданылатын фасонды бөлшектердің сыртқы пішініне сәйкес дайындалған қалыптарға балқыған металды құю арқылы дайындамалар алу құю өндірісіне жатады. Құю өндірісінде машина жасауда қолданатын дайындамаларды алу үшін келесі қорытпалар кеңінен қолданылады: сұр, соғылымды және аса берік шойындар, көміртекті және легірленген болаттар, алюминий, мыс, магний, титан, молибден және басқа металдар негізіндегі қара және түсті металдар қорытпалары.

Құю өндірісі – дайындаманың немесе бөлшектердің пішіні қуыс түрінде берілген арнайы қалыптарға балқытылған металды құю жолымен бөлшектерді немесе дайындамаларды жасаумен шұғылданатын машина жасау саласы. Қалыпқа құйылған қорытпа кристалданып өзі құйылған қуыс пішінді құймаға айналады. Ақырғы өнім құйма деп аталады.

Құю өндірісі – машина бөлшектерін, механизмдерді, приборларды дайындауға мүмкіндік беретін өндірістің бір тармағы болумен қатар, әртүрлі геометриялық форманы алуға мүмкіндік береді.  Құю өндірісін жобалау, құйылатын бөлшекті жобалаудан басталып, материалы таңдалғаннан соң, құю технологиясына сәйкес іске асырылады.

Бүгінгі күні қолданыстағы барлық машиналар, жабдықтар, приборлар, механизмдер мен құрылыс және өндірістің басқада саласында қолданылатын техника мен технология бөлшектерінің негізгі бөлігі құю өндірісінің өнімі болып табылады.

1.2. Құйма құю технологиясының  процестері

Құйма бөлшек алу әдісі әртүрлі болғанымен,   құю технологиясына сәйкес іске асырылады, яғни балқытылған қорытпа дайындалған қажетті түрдегі бөлшекті беретін қалыптарға құйылады. Қатқан қорытпа қалыптан шығарылып, қажетті түріндегі дайындама алынады. Содан соң тазартылып, қажетті жағдайда керекті өңдеулерден өткізіледі.

Құю өндірісінің негізгі технологиялық процестеріне:

- үлгі даярлау;

- қалыпты жобалау, даярлау;

- металды балқыту;

- қалыпқа құю мен суыту;

- қалыптан шығару;

- тазарту;

- өңдеу мен сапасын бақылау жатады.

Бұл процестерді іске асыру технологиялары құю өндірісінің арнайы цехтарында іске асырылады. Құю өндірісінің технологиялық процесін модель комплексін дайындаудан бастайды, яғни қалыптың өлшемдерін анықтау, өзекшені жасау технологиясы, құйма қалыптарының түрлерін белгілеу, модельді жасау цехта немесе құю цехының модельдеу бөлімінде іске асырылады.

Құю қалыптарын  даярлауға  қажетті материалдар: құмдар, қоспалар – қалып материалдарын сақтайтын қоймада, арнайы бункер мен ыдыстарға салынып сақталады. Қоймаға түскенде олардың маркасы мен сапасы зертханаларда тексеріліп сертификатқа сәйкестігі тексеріледі.

Шихта қоймасында сақталынатын материалдар: шихталық материалдар: шойындар, шойын стружкалар, ферроқұймалар және жанармайлар және флюстер қажетті мөлшерде қоймада сортталады, майдаланады, белгілі бір құрамдары бойынша өлшенеді. Химиялық құрамы бойынша дайындалған шихта балқыту бөліміне тасымалдау транспорты бойынша тасымалданады.

Балқыту пештері деп қара және түсті металл мен қорытпаларды ерітуге арналған агрегатты атаймыз. Материалды балқыту үшін вагранка, электро және жалын пештерді қолданады. Болатты балқыту үшін: мартен, конвертор, электропештер қолданылады. Түсті құймалар үшін электр және жалын пештері қолданылады. Балқыту белгілі бір температураға дейін қыздырудан тұрады және қалыпты жақсы толтыру керек. Қалыпқа құйылған металл салқындап қатады. Қалып суыған соң қалыптан шығару процесі іске асырылады. Сосын тазалау және өңдеу процесі іске асырылады. Содан соң дайындалған құйма керекті жағдайда коррозиядан сақтау мақсатында боялып құймалар қоймасына жіберіледі.

Механикалық өңдеу нәтижесінде қажетті геометриялық формадағы, беріктіктегі техникалық шарттарды қанағаттандыратын бөлшек дайындалады. Машинажасау саласында механикалық өңдеу бөлшек жасаудың 40-60% құрайды. Механикалық өңдеуді кеміту мақсатында құю дәлдігі мен тазалығы жоғары құйма алу - құю өндірісінің негізгі мәселесі болып табылады.

1.3. Металл үлгілер әдісі бойынша құю

Құю өндірісінде ондаған, жүздеген және мыңдаған рет қолданылатын үлгілер металдан жасалады. Металдан жасалған қалыптар үлгілерінің комплексі ағаштан жасалған қалып үлгілерінің комплексіне қарағанда мынадай артықшылықтарға ие: ұзақ мерзім қызмет етеді (көп рет қолданылады); құйманың пішіндері мен өлшем дәлдігі жоғары; беттері тегіс; сақтауда деформацияланбайды (өз пішінін өзгертпейді).

Металдан жасалған қалыптар негізінен машинамен қалыптауға қолданылады. Қалып үлгілері мен өзекшелер конструкциясының жәшіктері құю машиналарының конструкциясына сәйкес жасалады.

Металдан жасалған қалып үлгісінің комплексіне: үлгі астындағы плита; өзекше жәшіктері; өзекше кептіруге қажетті аспап – драйер; қалып үлгілері; тазалау кондукторлары және құрастыруға қажетті құрал- жабдықтар жатады.

Ағаш үлгілер комплексі тез істен шығады, деформацияланады және жоғары дәлдікті қамтамасыз етпейді. Металл үлгілер комплекті дәл және ұзақ уақыт жұмыс жасағанымен, оларды даярлау күрделі және көп сериялы өндірісте қолданылады. Пластмассадан жасалған үлгілерді даярлау оңай, түсті металды экономдауға мүмкіндік береді. Пластмассадан жасалған үлгілер коррозияға төзімді, тығыздығы төмен, оларға қалыптық қоспа аз жабысатын болғандықтан дублер-үлгілер жасалады.

Гипстік үлгілер бір немесе бірнеше рет қолдануға болады. Металл үлгілерге қарағанда берік емес, ағаш үлгілерден бағасы қымбат. 1-ші класты ағаш үлгілерді қолданып 300 қалып жасалады, ал гипс үлгісін 1000 қалып жасауға қолдануға болады.

Гипс қоспасының бір бөлігі цемент, бір бөлігі майда кварц, бес бөлігі гипстен тұрады. Ағаштан жасалған үлгі бойынша қалып материалын қолданып, кезекті үлгі жасайды, содан соң дайындалған үлгі шойын рама-қорапқа орналастырылып, гипс қоспасымен толтырылып 1-3 сағаттан кейін алынып, өңделеді және бір күннен кейін лакпен боялады. Гипс үлгілер құрғақ жерде сақталуы керек, үлгілер қарапайым және өлшемдері үлкен болмауы (600 *500 * 300 мм үлкен емес) керек.

Цемент үлгілер гипс үлгілерге қарағанда соққы күштеріне берік болғандықтан тығыздауға қалыптаушы машинаны қолдануға болады. Үлгі  құрамы цементтің бір бөлігіне майда кварц құмының екі бөлігін қосу арқылы алынады. Үлгі үшін портландцементтің 400, 500 және 600 маркасын қолданған тиімді. Цемент үлгілер 3-7 күннен кейін қалыптан алынып, лакталады.

Машинажасау саласында машина бөлшектерінде, қораптарда және т.б. күрделі конструкциялардағы тесіктер, ойықтар және әртүрлі конфигурациялар құю үшін қолданылатын үлгі - өзек деп аталады. Қалыпқа сұйық металл құйылғанда, өзек жан-жағы сұйық металмен қоршалатын болғандықтан, оның газ өткізгіштігі, беріктігі жоғары болуы және қалыптан шығаруды, конструкцияны, өзектік қоспа дұрыс таңдау арқылы іске асырылады.

Бақылау сұрақтары

- Құюмен дайындалатын дайындамалар қандай технологиялық процестерден өтеді?

- Металл қалыптардың артықшылықтары қандай?

- Модельдерді дайындауды қалай іске асырады?

- Құймадағы қуыс, ойыстарды қалай жасайды?

- Құймалы дайындаамалардың сапасы қалай бақыланады?

Дәріс №10

ҚҰЙЫЛҒАН ДАЙЫНДАМАНЫ ЖОБАЛАУ

Дәрістің жоспары:

1.1. Құйылған дайындаманы жобалау

1.2.Құйылған дайындаманы алу әдісін таңдау

1.3.Қалыпты бөлу беттігін анықтау

1.4.Құйманың сызбасын анықтау

1.1. Құйылған дайындаманы жобалау

Дайындаманы алу түрінің әдісін таңдап алуда екі критерий қаралады: бөлшектерді СЕ-ге тиіп пайдалану; бөлшек материалының түрі мен маркасы. Өңделетін бөлшектердің тиеу коэффициентін анықтау керек. Құю кезінде металл құрылымы, сәйкесінше бөлшектердің механикалық қасиеті төмен болады, ал металды қысыммен өңдеу қасиеті төмен болады. Құйылған дайындамалар дірілді, статикалық, қысыммен өңделіп дайындалады, ол құймалар көбінесе тербеліс арқылы өңделеді.

Үлкен шарттар қойылатын бөлшектерге қойылатын талаптарға бөлшек өлшемі, тізбектердің өңделу бағыты, механикалық қасиеттерінің деңгейі, айнымалы қысым мөлшерінің пайдалануы және т.б. қасиеттері анықталады, нәтижесінде бөлшектің пластикалық деформациясы мен көлемдік ыстық штамптау мөлшері анықталады.

Дайындаманы дайындау түрінің әдісін анықтауда материал түрі мен маркасы әсер етеді. Егер де бөлшек материалы шойын, болаттан жасалса, онда «Л» индексі қойылады, ал бөлшек материалы алюминий қорытпалары болса «АЛ» индексі, мысты қорытпалардан жасалған бөлшектерді құю әдісі арқылы өңдеп алады.

1.2.Құйылған дайындаманы алу әдісін таңдау

Дайындаманы алу түрін таңдауда келесі мәселелерді ескеру керек: өндіріс түрі; дайындаманың жететін сапалық параметрлері (бөлшектер дәлділігі және беттердің кедір-бұдырлылығы); бөлшектердің құрылымдық ерекшеліктері (массасы, габаритті өлшемдері, конфигурациясы, минималды диаметрі, саңылаулары, бөлшек қабырғасының минималды қалыңдығы, тығындар мен ішкі қуыстардың болуы).

Біріңғай және сериялық өндірісте бірреттік материалдар қолданылады, олардың дәлділік тобы жоғары болады, ал үлкен сериялық өндірісте және массалық өндірісте – құймалар көп реттік пайдалану түріне жатады. Құю әдісі дәлірек болған сайын бөлшектің өлшемі мен қалыптары дайындаманың түріне ұқсас болады, ал саңылаулары аз болған сайын механикалық өңдеу түрі төмен болады.

Құю әдісінің әр түрі нақты технологиялық мүмкіншіліктер бойынша анықталады. Бұл құю әдісіне байланысты анықталады. Құйманы дайындау әдісін келесі кестеге байланысты анықтауға болады.

Дайындама бірнеше критерийлер бойынша анықталады, ол критерийлер дайындаманың массасына, қалпына, габаритті өлшемдеріне, дайындалу қиындығына және де сапалық қасиеттеріне әсер етеді. Таңдау критерийінің әрқайсысы көптеген мәнге ие болады. Әрбір критерий мәні өндіріс түрі мен салмақтық коэффициенттеріне әсер етеді, олардың мәні дайындаманы дайындау түріне байланысты. 1-кестеде құйылған дайындамалардың дайындау түрінің салмақтық коэффициенттері көрсетілген.

Салмақ мөлшері жоғары емес коэффициенттер тиімді болып саналады. Егер де бәсекелістік әділ болса онда біртекті бағалар таңдап алынады, себебі дайындаманы дайындау мен механикалық өңдеуге минималды шығын мөлшері жұмсалады. Саңылауды жасау немесе жасамау кезінде шешім қабылдауда құйманың қабырға қалыңдығына саңылаулардың әсер ететіндігін ескеру қажет, саңылаудың болуында құйманың қасиеті айтарлықтай жақсарады. Алайда саңылауларды келтіру қосымша шығындарды қажет етеді. Мұндай құймаларды құюда мұндай шығындар модельді құймаларды дайындауға жұмсалады.

Кесте  3. Құйманы дайындау әдістері

| Құйманы дайындау әдісі | Материал | Құйма массасы, кг | Өндіріс түрі, рентабельді партия көлемі | Қолдану аясы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лайлы-сазды қалыпқа құю | Қара металдар | 0,05+200000 | Барлық өндіріс түрінде | Статина, корпустар, рамалар, цилиндр, тісті дөңгелектер, қақпақтар кронштейндер |
|  | Түсті металдар | 0,05+100 |  |  |
| Қапталған қалыптарға құю | Қара металдар, алюминий қорытпалары | 0,03+250 | Барлық сериялық өндірс орныдары мен массалық өндіріс | Тістіктер, қақпақтар, муфталар, тығындар, кронштейндер және т.б. |
| Кокильге құю | Шойын | 100 дейін | Барлық сериялық өндірс орныдары мен массалық өндіріс | Тістіктер, қақпақтар, муфталар, тығындар, кронштейндер және т.б. |
|  | Болат | 50 дейін |  |  |
|  | Түсті металдар | 500 дейін |  |  |
| Балқытылатын модельдер бойынша құю | Қара металдар мен түсті металдар | 0,07+300 | Массалық жәні үлкен сериялық өндіріс | Дәлділігі жоғары және жұқа қабатты құймалар |
| Қысым арқылы құю | Түсті металдар мен қара металдар | 0,05+100 | Массалық жәні үлкен сериялық өндіріс | Жоғары сапалы қалыңдығы төмен құймалар |
| Орталықтан құю | Қара металдар мен түсті металдар | 0,05+1000 | Барлық өндіріс орындары | Айналу денесі, құбырлар, гильзалар, муфталар |

Құймалар қабырғасы арқылы өтетін тізбектер дөңгелектеліп дайындалуы керек, сол кезде құйма радиусы байланыс түріне  байланысты, сонымен қатар құйма материалы мен  ұштастырылатын элементтердің қалыңдығына байланысты.

Кесте 4. Құймалардың ұштастырылған элементтерінің геометриялық параметрлері

| Ұштастырылатын элементтердің қалыңдықтарының қатынасы |  | Геометриялық параметрлердің мәні |
| --- | --- | --- |
| А/а≤1,75 | А/а≥1,75 |  |

Кесте 5. Құймаларды дайындау критерийлерін таңдаудың салмақты коэффициенттері.

| Таңдау критерийнің аты мен нөмері | Таңдай критерийінің деңгейі, градациясы мен тағайындалуы | Құйылған дайындаманы дайындау әдісі |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ҚҚҚ |  | ҚҚҚ | ҚМҚ | КҚ | КАҚ | ОҚ |
|  |  | ҚҚ | МҚ |  |  |  |  |  |
| 1.Өндіріс түрі | 1.Біріңғай, майда сериялы 2.Орта сериялы 3.Үлкен сериялы, массалы |  | 0 1 2 | 0 1 2 | 0 1 2 | 0 1 1 | 0 1 2 | 0 1 1 |
| 2.Бөлшек материалы | 1.Болат 2.Шойын 3.Түсті қорытпалар | 1 1 1 | 1 1 1 | 0 1 1 | 1 0 1 | 1 1 1 | 0 0 1 | 0 1 1 |
| 3.Бөлшек массасы, кг | 1. 60 кг дейін 2. 60 … 120 3. 120 … 320 4. 320 … 600 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 0 0 | 1 1 1 0 | 1 0 0 0 | 1 1 0 0 |
| 4.Құйманың қиындық тобы | 1. 1 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 | 0 0 1 1 0 | 1 1 0 0 0 | 0 1 1 1 0 | 1 2 0 0 0 |
| 5. Бөлшектің таза бетіндегі Ra параметрі, мкм | 1. 0,63 … 1 2. 1,6 … 3,2 3. 6,3 … 12 4. 12,5 … 20 | 0 0 0 2 | 0 0 1 2 | 0 0 2 1 | 0 2 1 0 | 0 0 2 1 | 2 1 0 0 | 0 0 1 1 |
| 6.Бөлшек қалпы | 1. Айналу денесі 2. Корпусты 3. Тістіктер 4. Фасонды | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 1 0 1 1 | 1 1 1 0 | 1 1 1 1 | 1 0 0 1 |
| 7.Максималды габаритті өлшемдері, мм | 1. 25 дейін 2. 25 … 50 3. 50 …120 4. 120 … 400 5. 400 … 1600 | 0 0 1 1 1 | 0 1 1 1 1 | 0 1 1 1 0 | 1 1 1 0 0 | 0 0 1 1 0 | 1 1 1 1 0 | 1 1 1 1 0 |
| 8. Өңделмеген беттердің квалитеті немесе бөлшектердің дәлділік квалитеті | 1. 11 … 13 2. 13 … 15 3. 15 … 17 4. 17 … 20 | 0 0 0 1 | 0 0 1 1 | 0 1 1 0 | 1 1 0 0 | 0 1 1 0 | 1 1 0 0 | 0 0 1 1 |
| Ескерту: ҚҚҚ – құмды қалыптарға құю; ҚҚ – қолмен қалыпқа құю; МҚ – машинамен қалыпқа құю; ҚҚҚ – қабықшалы қалыптарға құю; ҚМҚ құйылатын модельдерге құю; КҚ – кокильге құю; КАҚ – қысым арқылы құю; ОҚ – орталықтан құю |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3.Қалыпты бөлу беттігін анықтау

Қалыпқа бөлу беттігін анықтауға келесі мәндерге көңіл бөліну керек:

- Беттерінің бөлінуі өзектерді дайындау мен оның қалыпқа құйылуына әсер етіп, жұмысты жеңілдетеді;

- Түсті жарықтар негізінде модельдер қалыптан оңай алына беру керек;

- Бағытталған кристализацияны қамтамасыз ету үшін құйманың массивті бөліктері бөлінген аймақтың үстіңгі немесе астыңғы бетінде орналасуы керек;

- Құйманың маңызды бөліктері бөлінген қалыптың астыңғы немесе үстіңгі бөліктерінде болуы қажет;

- Бөлу сызығы қаралық технологиялық бөлікте болуы керек ;

- Тізбекті дайындама өлшемдерін анықтауда, екі бір-біріне ұқсас дайындамалардың өлшемі әртүрлі болғанда олардың рұқсат етілген бөліктерінің ажырауы екі түрлі болуы ескерілу қажет.

Көптеген нұсқаларды зерттеуде қалыптарға бөліну кезінде бөлшектерді фронтальді түрде ажырату тиімді болып саналды. Мұндай беттердің бөлінуі қалыптарды дайындаудың минимальді шығынын қажет етеді және де өзекдердің оңай конфигурациялық түрлерін қолдана беруге болады.

1.4.Құйманың сызбасын анықтау

Механикалық өңдеудегі әдіптер тегіс сызықпен белгіленеді. Әдіптердің сызығын қызыл түспен бояу керек. Механикалық өңдеуге жұмсалған әдіптердің көлемі бөлшек бетінің бұдырлық әрпі мен санына байланысты болады. Қиын емес дайындалатын құймалар үшін әдіптер механикалық өңделу кезінде мүлдем көрсетілмейді, ал әдіптердің көлемі санмен ғана белгіленіп қояды. Технологиялық әдіптер плюс (+) немесе минус (-) және «Т» әрпімен белгіленеді және де сызықша тегіс сызбасымен белгіленеді, егер де әріп пен санды белгілеулерді сыйдыра алмаған жағдайда үзік сызықтар соңына дейін қойылады.

Саңылаулар, тығындар және т.б. құйманы құю кезінде белгіленбейді, ал үздіксіз тегіс сызықпен белгіленеді, оларды қызыл түске бояу қажет болады. Құймалардың графикалық суреттері эскиз карталарында стандарттарға сай белгіленулері қажет. Графикалық құжат құйма бойынша сызбаның негізгі көшірмесне жүргізіледі, осы ретте құйманың элементтері қызыл түспен белгіленуі керек.

Құйма сызықтарын белгілеу кезінде көлемдері мен өлшемдерін ескерген әдіптерді де аңғару керек. Құйманың ішкі беттері өңделіп дайындалады, ал саңылаулар құйылып дайындалмайды, ал олар үздіксіз майда сызықтармен белгіленеді. Өзектер, олардың белгілері мен фиксаторлары, бөлгіш диафрагмалары мен модельдері сызбада үздіксіз жалпақ сызықтар арқылы белгіленеді. Өзектерді бөлуде контур сызықтарын ғана майда сызықтармен бояйды. Сызбада құймалардың техникалық шарттары көрсетіледі:

- құйма материалының қалыңдығы;

- материал-алмастырғыш туралы мәліметтер;

- құйманың дәлділігі ГОСТ Р 534640-2009 стандартына сай болады.

Олар келесі кезекте жүргізіледі: дәлділік тобы, дөңгелену деңгейі, беттердің дәлділік тобы, массасының дәлділік топтары (мысалы, құйманың дәлділігі 11-8-16-11СМ2,4 ГОСТ Р 534640-2009).

- құйманың тегіс емес бетінің көлемі;

- өңделмейтін құймалардың беттері туралы мәліметтер;

- құймалы ақаулардың түрі, саны, өлшемі және де орналасу реті туралы мәліметтер (сынықтар мен саңылаулар) және оларды жою мүмкіншіліктері көрсетілу керек;

- қалыптау бекіністері (ГОСТ 3212–92),  дөңгелену радиустары және т.б.;

- маркіленуі;

-құю әдісінің құжатта белгіленуі, техникалық шарттарының құрамы, (болаттан жасалған құйма үшін ГОСТ 977–88, шойыннан жасалған құйма үшін – ГОСТ Р 534640-2009).

Бақылау сұрақтары

- Құймаларды дайындау критерийлері қалай таңдалады?

- Қалыптың бөліну бетін қалай анықтайды?

- Құю әдісінің технологиялық мүмкіншіліктері не үшін қарастырылады?

Дәріс №11

ҚҰЙМАЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ МЕН ҚҰЮДЫҢ КЕЙБІР БАСҚА ТҮРЛЕРІ

Дәрістің жоспары:

1.1. Құюдың технико – экономикалық көрсеткіші

1.2.Қаңқа қалыптарға құю

1.3.Үздіксіз құю

1.4. Сығу әдісімен құю

1.1. Құюдың технико – экономикалық көрсеткіші

Құю өндірісі машинажасау мен аспап жасау салаларына құйма дайындамалар даярлайды. Сондықтан құю өндірісінің экономикалық тиімділігін көтеру құюшылардың негізгі мәселесі. Бөлшектің өзіндік құны оны шығаруға және сатуға кеткен өндіріс шығынынан тұрады.

Шығын өнімділікті арттыру, материалдарды үнемдеу, жанармай, электр энергиясын үнемдеу, жаңа алдыңғы қатардағы технологиялық процестер мен комплексті механизациялау және автоматтандыру арқылы іске асырылады.

Құю цехының негізгі технико-экономикалық көрсеткіштеріне:

- Құйманың 1-жылда өндірілу мөлшері т/жыл.

- 1 жылда өндірілген құйманың мөлшері 1м2 цех ауданы/жыл.

- 1 адамға сәйкес келетін құйма мөлшері т/ жыл.

- Цехтағы құйманың өзіндік құны 1т – жыл.

Цехтағы құйманың өзіндік құны қалыптық материалдар, еңбекақы, жанармай, құрал-жабдықтар мен саймандарды жөндеуге және т.б. кететін шығынды сипаттайды.

Технологиялық процестің экономикалық тиімділігі төмендегі факторларға байланысты: құйма массасына, конфигурациясының күрделілігіне,  өлшемдеріне, материалдың құрамына, сериялығына, қалыптың және өзекшенің даярлану әдісіне және т.б.

Техника – экономикалық тиімділікке әсер ететін факторлар: құйма конструкциясының технологиялық көрсеткіштерінің қамтамасыз етілуі; унификациялық көрсеткіштері,  өнім мөлшері: шойыннан 50-60%, қарапайым 75-80%, қымбат болаттар 35-70%

Құю техникасының экономикалық тиімділігін жетілдіру жолдары. Жаңа техникалық машина мен материалдарды қолдану, құю әдістерін жетілдіру арқылы іске асырылады. Негізгі техникалық прогреске:

- Өндірісті электрофикациялау

- Өндірісті комплексті механизациялау мен автоматтандыру

- Өндірісте химияның жетістіктерін жаңа материалдарды қолдану, химиялық өңдеу технологияларын енгізу арқылы іске асырылады.

Балқығыш қалып моделі бойынша құю кең түрде машинақұрылыс, аспап жасау мен басқа салаларда пайдаланады. Құмды қалыптарға құюмен салыстырғанда оның бірнеше артықшылықтары бар:

Құймалар таза жазықтықпен сипатталады (МЕСТ 2789-73 бойынша Нг= 40-т-10 мкм) күйіп кеткен жері жоқ, өлшемі мен массасы бойынша  нақтылығы жоғары (3-8 класс МЕСТ 26645-85), кейбір кезде кесу арқылы жіберілімдер қарастырылмайды, оның ішінде балқымалардан, олар осы өңдеуден өтпейді; құймалар ең күрделі конфигурациямен сипатталады; құйма массалары бірнеше граммнан бірнеше ондаған килограммға дейін болуы мүмкін, ал қабырғаларының қалыңдығы 0,5 мм дейін болады. Құймаларды дайындаудың технологиялық процесі белгілі бір кезекпен жүргізіледі.

1.2.Қаңқа қалыптарға құю

Қабықты қалыптарға металды құю көлемінің дәлдік класы 5-8 ші жылтыр бетті таза құймаларды алуды қамтамасыз етудің технологиялық процестердің бірі (4-5 ші класс тазалығы МЕСТ 2789-59). Қабықты қалыптарды қалыптаушы қоспалардан термореакторлы байланыстырушыларымен қыздырылған металл үлгілер даярлайды.

Қабықты   қалыптарды даярлау кезінде (сурет 38) металды плита 200-300 0С дейін қыздырушы модельдерімен оған жапсыратын қалып қоспамен 2 бункерге бекітіледі (сурет-38 а). Қалыптаушы қоспамен бункерді 1800 бұрады (сурет-38 б) және құм – шайырлы қоспа ыстық плитаға беріліп 15-20 0С температурада ұсталынады. Сонымен қоса шайырдың бөлшектері балқып құмдарды бір – бірімен байланыстырады.

Үлгілер беткейлерінде және плита үлгі беткейінде 3 қабықша түзіледі, қоспа құм мен шайырдан тұрады. Аталған уақыт бойынша бункер бастапқы қалпына қайтады (сурет 38). Қоспаның үлгі бетіне жабыспаған бөлігі бункерге түседі. Түзілген қабық бункерден 4 пешке жеткізіліп, қабықта 230-400 0С пісіреді. 30-300 0С қыздырылу барысында қабықшаның құмдары мен байланыстырушы қоспаның ақырғы қатуы  орындалады.

1.3.Үздіксіз құю

Әдістің мәні – сұйық металды біркелкі және үздіксіз суытылған форма-кристаллизаторға бір шетінен құяды және қатқан кесек  түрінде (шыбықшаның, құбырдың, шаршылы, тіктөртбұрышты немесе басқа дайындама) арнайы механизммен басқа шетінен тартады. Осы әдіспен барлық әйгілі қара және түсті қорытпалардан құймалар алуға болады. Бұл әдісті қолданудың жоғары экономикалық тиімділігі оның артықшылықтарымен қамтамасыз етіледі: кесекті, құбырды, шектеусіз ұзындықты профильді және керекті көлденең қиманы алу мүмкіндігі.

Жарамды құюдың шығуын металл шығынын кесектің пайдалы және түпкі бөліктеріне азайту есебінен көбейту. Баяндалуларды дайындауға кететін шығынды азайту. Құйманың ликвациялық біртексіздігін азайту, отырғызу раковиналарын және газ булығын жою.

Технологиялық процесс арнайы құю машиналарында орындалады. Бұл машиналар құйылатын бұйымның қозғалысына тік және көлденең бағытта бола алады, көбінесе тік қозғалыс бұйымы қолданылады.

Құйма металдардың жоғары сапасына бағытталған жылуды бұру жағдайын құрумен қол жеткізуге болады және сәйкесінше құйманың қатуы және де кристаллизация фронтын сұйық металмен тұрақты қамтамасыз етуге алып келеді. Осының нәтижесінде құймалар мен кесектер металдық емес қосылған  отырғызу және газды булануға ие емес.

1.4. Сығу әдісімен құю

Әдістің мәнісі – сұйық металл металқабылдағышқа арнайы құю машинасымен құйылады (сурет 50, кезең-1). Одан кейін қозғалмалы жартылай қалыпты бұрып (кезең-2), сұйық металл қондырғыда жартылай қалыптар мен қондырғыны жан-жақтан жабатын жақтаулы беттермен толтыра отырып, қондырғыда көтеріледі.

Жартылай қалыптардың жақындауының соңына қарай олардың арасындағы қашықтық құйманың денесінің қалыңдығына сәйкес келеді, ал металдың артығы қондырғыдан арнайы қабылдау ожауына құйылады (кезең -3). Құйманың қатуынан кейін қозғалмалы жартылай қалып бастапқы жағдайына қайтып, құйма қондырғыдан алынады.

Сығып құюды жұқа қабырғалы панельді типті ірі габаритті, өлшемдері 1000x2000x3000 мм-ге дейінгі, қабырғаларының қалыңдығы 2,5–5 мм    құймалар алу үшін қолданылады, мысалы, ұшақтар, тоңазытқыштар, жылуалмастырғыш аппараттарының бөлшектерін алу үшін қолданылады.   Мұндай көп блокты құю конструкцияларын көптеген бөлек бөлшектерден жиналатын шегелген, штампталған және дәнекерленгендердің орнына  қолдану олардың дайындауын, жиналуын қысқартуға және де олардың эксплуатациялық сипаттамаларын – беріктік, қаттылық, вибротұрақтылықты  жақсартуға мүмкіндік береді.

Сығып құю арқылы әдетте АЛ2, АЛ4, АЛ9 алюминий қорытпаларынан және де Мg5, Мg6  магний қорытпаларынан  құймалар дайындайды. Сығу әдісімен құятын машиналар күрделі автоматизацияланған агрегаттарды құрайды.

Бақылау сұрақтары

- Технологиялық процестің экономикалық тиімділігі қандай факторларға байланысты болады?

- Құю техникасының экономикалық тиімділігін жетілдірудің қандай жолдары бар?

- Үздіксіз құю қалай іске асырады?

- Қабықты қалыптарға құю әдісінің ерекшеліктері қандай?

- Сығу әдісімен құюдың жабдықтары қандай?

- Құюдың негізгі технико-экономикалық көрсеткіштеріне нелер жатады?

Дәріс №12

ШТАМПТАЛҒАН ДАЙЫНДАМАНЫ ЖОБАЛАУ

Дәрістің жоспары:

1.1.Штампталған дайындаманы алу әдісін таңдап алу

1.1.Штампталған дайындаманы алу әдісін таңдап алу

Мысал ретінде тізбекті бөлшектерді қарастырамыз. Тізбек бұрандалы редуктордың негізгі бір бөлшегі болып саналады және айнымалы және айналмалы қысыммен өңделеді. Бұранданың механикалық қасиетін жоғарылату үшін металл құрылымы бөлшектің осьі бойымен тізбектеліп тұруы керек. Мұндай металдың сапасы пластикалық деформациялаудан кейін пайда болады. Өз кезегінде материал маркасы мен түрі (болат 45) оны жүзеге асыруға көмектеседі. Сонымен, дайындаманы дайындау түрінде көлемдік пластикалық деформациялау түрі таңдап алынады, соның негізінде бөлшектің механикалық қасиеттері ескеріледі.

Штампталған дайындаманы таңдап алу әдісі келесі факторларға байланысты болады:

- өндіріс түріне;

- дайындаманың жететін сапалық параметрлеріне (беттерінің бұдырлығы, өлшемдерінің дәлділігі);

- қолданылатын қондырғының түріне;

- қалыптың түріне (ашық, жабық, қысылған штамп, штамптың мөлшер саны);

- штамптау алдында дайындаманы қыздыру түріне (газды отпен қыздыру, индукциялық пеште қыздыру және т.б.);

- бөлшекті штамптау кезеңдеріне.

Бөлшекті соғу бірыңғай және көп сериялық өндіріс орындарында массасы 5 кг-нан  300 т дейінгі бөлшектер үшін жүргізіледі. Соғуда әдіптер саны көп болады, сонымен қатар механикалық өңдеу көлемі мен жұмыс сыйымдылығы да жоғары болады.

Ыстық көлемдік штамптау үлкен сериялық және де массалық өндірістерде өте тиімді әдіс болып саналады, ол бөлшектердің бірнеше грамынан 3 тоннаға дейінгі бөлшектерді өңдеуге негізделген, көбіне соғу мен штамптау әдістері бөлшектердің 50-200 кг болатын массасында жүргізіледі. Бұл әдіс дайындамалардың жоғары дәлділігі мен әдіптер санын азайтуға көмек береді, сонымен қатар бөлшектерді дайындаудың жұмыс сыйымдылығы айтарлықтай төмен болады.

Дайындама өлшемі мен қалпы дайын бөлшектің өлшемі мен қалпына сәйкес келудегі өңдеу әдістері сапалы әрі тиімді болып саналады. Дайындаманы соғу дайындау әдісі технико-экономикалық салыстырмалы есептеу жұмыстарын жүргізгеннен соң бекітіледі. Бастапқы дайындамалар соғу және көлемдік штампталу үшін құймалар мен сортталған илемтау дайындамалары саналады. Құймалар үлкен әдіптерді өңдеуге арналған негізгі дайындама түрі болып саналады.

13 және 14 суретте шыңдалған құймалардың топтастырылуы көрсетілген. Олар көлденең – ковшты машиналарда штампталады (сурет 13) және майдалау мен ыстық штампталу престерінде өңделеді (сурет 14). Қарастырылған жағдай орта сериялық өндіріс түрінде, бөлшектердің өлшемі – «айналу денесі» болады, ал габаритті өлшемдері төмен болады (32х140) және де массасы (0,368 кг), өңделмеген беттердің бұдырлығы Ra = 6,3 мкм болады, дайындамаларды штамптау кезінде ыстық штамптау машиналы престер қолданылады, ол машиналар алдын-ала дайындаманы газды плазмалы пештерде қыздырып алады.

13-сурет. Көлденең-ковшты машиналарда шыңдалған құймаларды топтастыру, штамптау

14-сурет. Ыстық штамптау престерінде және майдалау аппараттарында штампталатын шыңдалған құймаларды топтастыру

Бақылау сұрақтары

- Штампталған дайындаманы таңдап алу әдісі қандай факторларға байланысты болады?

- Ыстық көлемдік штамптау қандай өндірістерде тиімді әдіс болып саналады?

- Дайындаманы дайындау әдісі бойынша технико-экономикалық салыстырмалы есептеу жұмыстары қалай жүргізіледі?

Дәріс №13

ҚҰМ-САЗДЫҚ ҚАЛЫПТАРҒА ҚҰЮМЕН ДАЙЫНДАМАЛАР АЛУ

Дәрістің жоспары:

1.1.Құм-саздық қалып әдісімен алынатын дайындамалар

1.2.  Құймаларды алу технологиясының негізгі кезеңдері

1.3.Құйманы құюда және қалыптың көлемдік тегістігінің түрін анықтау

1.4. Өзектің сыртқы беті және өлшемдерін анықтау

1.1.Құм-саздық қалып әдісімен алынатын дайындамалар

Құмды-саздық қалыптарға құю кезінде қолданылатын құймалар төмендегідей мəліметтерге ие.

I топ - айналу тізбегі бар ұзартылған бөлшектер,  оларды стационарлы жəне де ортадан тепкіш күш негізінде дайындауға болады. Оларға қарапайым жəне биметалдық қоспалар, тығындар мен гильзалар, құбырлар, цилиндрлер, шпиндельдің кейбір түрлері, айналмалы біліктер жəне де анықтауыш біліктер жатады. Мұндай бөлшектерде ұзындық бірлігінің диаметр бірлігіне қатынасы жоғары болады.

II	топ - диск түріне жататын бөлшектер: сермерлер, тұтасу муфталары бар негізгі дискілер, мойынтірек корпустары.

ІІІ топ - кескіндемесі бойынша қорапты тегі  қарапайым бөлшектер, оларды қалыптау өзектердің көп мөлшерін қажет етпейді. Осындай топқа қозғалтқыштың алдыңғы, бүйірлік жəне де төменгі қақпақтары; жылдамдық қорабының қақпақтары мен басқа бөлшек корпустары; білдек суппорттары; тетіктер, айырлар, тіреуіштер.

VI топ – қорапшалы  корпусты бөлшектер, олардың ішінде механикалық машиналары болады.  Бұл автокөлік, трактор және басқа да машиналардың цилиндрлерін құрайды; тербеліс қораптарын; басқару тетігін; берілістердің алдыңғы қабаттарын, тесу білдектерін және басқа да қиын қалыпты бөлшектерді дайындайды, оларда дайындау көптеген өзектерді қажет етеді.

V топ – үлкен және ауыр қорапшалы бөлшектер, олар арқылы көбінесе машина механизмдері дайындалады. Оларға тракторлардың құйылған механизмдерін, кесу білдектерінің құйылған қораптарын және ауылшаруашылық машиналарын, сонымен қатар пресстер мен компрессорларды және басқа да машиналарды жатқызуға болады. Мұндай бөлшектердің ішінде қандай да бір механизмдер болады, олар ауыспалы құрылымға ие болады.

1.2.  Құймаларды алу технологиясының негізгі кезеңдері

Приложение 1

Өндірісте сазды – құмды қалыптарға құймаларды құю кең таралған әдіс болып саналды. Бұл құймалардың әмбебап құрылымы, қолданылатын қорытпалар түрі мен өндіріс масштабына байланысты анықталады. Құйма қалпының беті қалыптау моделіне байланысты. Құймалардың ішкі қабаты өзектер көмегімен қалыпта пайда болады. Қалыптың ішкі беті мен өзек қабаты бір жазықтықты құрайды, ол аймаққа сұйық металл құйылады, содан салқындату процесінен соң құйма пайда болады. Металдың қалып аймағында пайда болуы үшін арнайы каналдар – құйма жүйесі болады. Құймалы қалыптарды дайындауда модельді бөліп алу мақсатында құймалар көлденең түрде құйылады.

Құймаларды алу технологиясының бірнеше негізгі кезеңдері болады:

- құйманы құюдың сызбасын өңдеу;

- өзектің сыртқы беті мен өлшемдерін өлшеу;

- конструкциялар мен өзекнің өлшемін анықтау;

- құймалы жүйенің элементтерін есептеу;

- қалып эскизін құрастыру.

1.3.Құйманы құюда және қалыптың көлемдік тегістігінің түрін анықтау

Құйма қалпының технологиясын өңдеуде модель қимасының көлемі мен қалыптағы құйманың орналасуы әсер етеді. Модельдің қималық беті және түрін бөлшектің негізгі конфигурацияларына байланысты анықтайды, әсіресе жартылай қалыптардан модельді бөліп алу элементтеріне байланысты.

Модель қимасының орналасуы сызбада көрсетіледі: бөлшек проекциясы аймағынан үздіксіз қалың сызық жүргізіледі де МФ әріптерімен белгіленеді (модель қималары, қалыптары). Қалыптағы құйманың орналасуын бағыттауыштар арқылы көрсетіп, Ж әрпімен белгілейді (жоғары) және төменгі бетін Т (төмен).

15−сурет. Болатты тығын

16−сурет. Шойынды фланец

17−сурет. Болатты тығынның  құю сызбасы (өзекшемен бірге)

18−сурет. Шойын фланецтың құю сызбасы

Механикалық өңдеудегі саңылаулар механикалық өңдеу белгісі қойылған бетке орнатылады. Саңылау көлемі  құйма материалына және габаритті өлшемдері мен құймаларды дайындау беттеріне  байланысты болады. Саңылау көлемі сазды−құмды қалыптарға құймаларды құюда ГОСТ 26645 – 85 (6-кесте).

Кесте 6. Құймаларды механикалық өңдеудегі саңылаулар

| Габаритті өлшемдері, мм | Құю кезіндегі қалпы | Құймалардағы саңылаулар көлемі, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шойын | болат | Түсті қорытпалар |
| 120 дейін | Жоғары | 2,5 | 3,5 | 3 |
|  | Төмен, бүйірлі | 2 | 3 | 2 |
| 121-260 | Жоғарғы | 3 | 5 | 4 |
|  | Төмен,бүйірлі | 2,5 | 3,5 | 3 |
| 261-500 | Жоғарғы | 4 | 6 | 5 |
|  | Төмен, бүйірлі | 3,5 | 4 | 4 |
| 501-800 | Жоғарғы | 5,5 | 7 | 6 |
|  | Төмен, бүйірлі | 4,5 | 5 | 5 |

Сызбадағы механикалық өңдеу саңылаулары қызыл қаламсаппен немесе х тәрізді сызықшалармен белгіленеді (19−сурет)

19−сурет. Қалыптау бұрыштары мен саңылауларын анықтау сызбасы

Майда құймадағы тетіктер (20 мм дейін), кішкентай ойықтар мен саңылауларды құю кезінде ескермеуге болады, сондықтан олар сызбада үздікті сызықтар ретінде белгіленеді, ал модельдерді дайындауда есепке алынбайды.

1− кестеге сай саңылаулар көлемі құрайды:

а) болатты тығын үшін (1 және 18−сурет) бүйірлік беттерінде 3,5 мм болады, ал диаметрі 160 мм және 3,5 мм, ал саңылаулар диаметрі 60 мм болады;

б) шойынды фланец үшін (2 және 18−сурет) бүйірлік беттерінде 2 мм диаметрі 80 мм, 2,5, жоғарғы торц диаметрі 60 мм және 2 мм, ал орталық беттігінің диаметрі 120 мм болады.

Қалыптау бұрыштары көлденең модель қабырғаларында, терең беттерінде және элементті  модельді комплекттерде модельдерді  бөлуде (өзектерді) және қалыптарда (өзек қорабы) құйманың негізділігін бұза алмайды. Бұрыштар механикалық өңдеу беттерінде жасалады, сонымен қатар өңдеудің саңылаудың бетінде жасалады да құйманың өлшемдерін арттырады (5, 3 және 17−сурет). Құйма бұрыштарының көлемі ϳ құйманы дайындау әдісіне байланысты болады, сонымен қатар модель материалы мен бүйір беттігінің биіктігіне байланысты (7−кесте).

7−кесте. Құйма бұрыштарының  ϳ көлемі ГОСТ  3212-95

| Бүйір бетінің биіктігі, мм | Модельдің иілу бұрышы ϳ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ағашты | Металдық немесе пластмассалы |
| 20 | 3° | 1°30 |
| 21-50 | 1°30 | 1° |
| 51-100 | 1° | 0°45 |
| 101-200 | 0°45 | 0°30 |
| 201-300 | 0°30 | 0°30 |
| 301-800 | 0°30 | 0°20 |

Иілу бұрыштары құймалы сызбаларда градус түрінде беріледі және сызбада қара сызықпен сызылады (5−сурет). Ағаш модельді дайындаймыз:

а) болатты тығын үшін бүйір қабырғасының сыртқы биіктігі 80 мм болғанда (тегістелік қимасы негізінде) ϳ=1° болады, ішкі бүйірлік бетінің биіктігі 30 мм , сондықтан да ϳ=1°30;

б) шойынды фланец үшін құйма бетінің бұрышы мен төменгі бүйірлік қабырғаларының биіктігі 40 мм болады, сонда да ϳ=1°30, құйма иілу бұрышы 10 мм биіктікте болғанда ϳ=3° болады. Галтельдер (ішкі бұрыштарының дөңгеленуі) негізгі қабырғаларының түйісуі кезінде тағайындалады. Олар модельдерді алуда қалыптардың қоспасының төгіліп кетуін ескертеді, сонда құймаларға қосымша қысым мөлшері беріледі. Галтель радиусы R келесі тепе-теңдік негізінде анықталады:

R=a+b2∙c

мұндағы: а және b – құйманың түйісу қабырғаларының қалыңдығы;

с – 1,3 мәнінде (а+b)/2<50 мм және с=1/5 (а+b)/2>50.

1.4. Өзектің сыртқы беті және өлшемдерін анықтау

Құймалардың ішкі қабаттары өзектер көмегімен алынады (19,20−сурет). Орналасу түріне байланысты құйма қалыптары көлденең түрде орналасады (3,20−сурет) және тігінен орналасады (4−20,б сурет).

20−сурет. Өзектің белгілеу бөліктері мен өлшемдері:

а) тігінен орналасқан өзектер; б) көлденең өзектер

Өзектерде белгілік бөліктері болады, олар дәл өлшеу мен орналасу бойынша жұмыс жасайды. Құйма қалыптарында арнайы бұрыштары болады, олар өзекті белгілердің модельдерінде көрсетіледі (6−сурет).

Өзектің белгілік бөліктерінің конфигурациялары ГОСТ 3212−92 стандарттарына сай болады. Тік өзектердің белгілері цилиндр түрінде жүргізіледі (4−20−сурет), ал көлденең өзектердің белгілері конусты түрде белгіленеді (20−сурет, 8−кесте). Қалыптарды жинау және өзекті белгілерді дәлділікпен дайындауда қолданылады. Жоғарғы өзектердің жоғары биіктігі hв көлденең өзектер түрінде болады, ал hн оларға байланысты:

hн 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120

hв 15 15 20 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70

8-кесте. Көлденең белгілерінің ұзындығы

| D, мм | L белгі ұзындығы мен L өзектің ұзындығы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <50 | 50-150 | 150-300 | 300-500 | 500-700 | >700 |
| <25 | 15 | 25 | 40 | - | - | - |
| 26-50 | 20 | 30 | 45 | 60 | - | - |
| 51-100 | 25 | 35 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| 101-200 | 30 | 40 | 55 | 80 | 100 | 120 |
| 201-300 | - | 50 | 60 | 90 | 110 | 130 |

9 – кесте. Төменгі көлденең белгілерінің ұзындығы

| D, мм | hн белгі ұзындығы мен L өзекнің ұзындығы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | <50 | 50-150 | 150-300 | 300-500 | 500-700 | >700 |
| <25 | 20 | 25 | - | - | - | - |
| 26-50 | 20 | 40 | 60 | 70 | - | - |
| 51-100 | 25 | 35 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| 101-200 | 30 | 30 | 40 | 60 | 90 | 90 |
| 201-300 | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 80 |

10−кесте. Өзекті белгілердің бұрыштары

| hн немесе hв ұзындықтары l, мм | Бұрыштары α және β (6−сурет) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | көлденең |  | тігінен |  |
|  | α | β | α | β |
| <20 | 10 | 15 | 10 | 3 |
| 21-50 | 7 | 10 | 7 | 1°30 |
| 51-100 | 6 | 8 | 6 | 1 |
| 101-200 | 5 | 6 | 5 | 0°45 |

Өзектің белгілеу бөліктері  құйманың контурларына өтеді, сызбада үздіксіз сызық ретінде белгіленеді. Өзек белгілеу бөліктерімен контур бетінде штрихталады (18,19,20−сурет)

Бақылау сұрақтары

- Құмды-саздық қалыптарға құю кезінде қолданылатын құймалар қандай топтарға бөлінеді?

- Құймаларды алу технологиясының қандай негізгі кезеңдері болады?

- Құймалардың ішкі қабаттары ненің көмегімен алынады?

- Сызбадағы механикалық өңдеу саңылаулары қалай белгіленеді?

- Құмды-сазды  қалыптарға құймаларды құю әдісінің артықшылықтары неде?

Дәріс №14

ҚҰЙМА ДАЙЫНДАМАЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ

Дәрістің жоспары:

1.1.Конструкция және модельдің өлшемдерін анықтау

1.2.Құйма жүйесінің элементтерін есептеу

1.3.Құйма эскиздерін құрастыру

1.4. Құйма ақауларының негізгі түрлері

1.1.Конструкция және модельдің өлшемдерін анықтау

Құйма сызбалары (18,19−сурет) бойынша модельдер жасалады. Модель өлшемдері құйма өлшемдеріне үлкен болуы керек, қорытпалардан осы кезде құймалар дайындалады. Саңылаулар қорытпа материалына байланысты болады және пайыз түрінде көрсетіледі (11−кесте)

11−кесте

| Қорытпа | Құймалы отырғызу |
| --- | --- |
| Сұр шойын | 0,5-1,0 |
| Көміртекті болат | 1,5-2,2 |
| Мыс қорытпалары | 1,0-1,8 |
| Алюминий және магний қорытпалары | 0,75-1,2 |

Модельді құрылғылар дайындалғанда олардың өлшемдері құймалы ашулардың көлеміне байланысты болады. Мысалдар үшін модельдердің эскиздері  21-суретте көрсетілген.

21−сурет. Болат тығының модельдік эскизі және шойын фланецінің модельді эскизі

Қалыпталған шойынды құймалардың модельдері қызыл түске боялады, ал болатты модельдер көк түске, түсті қорытпалар сары түске боялады. Барлық модельдердің белгілері қара түске боялады.

1.2.Құйма жүйесінің элементтерін есептеу

Құйма жүйелері деп металдар толтырылатын каналдар жүйесі аталады. Құйма жүйесінің негізгі элементтері болып саналады (22-сурет):

Массасы үлкен болатын құймаларда құйма жүйесіне сонымен қатар қосымша қабаттың пайдасы жатқызылады, олар құйманың массалық бөліктерінде болады. Пайдалар құйма беттерінде ақаулардың болмауын тоқтатады.

Құйма жүйесін есептеуде оның ауданы мен құйма жүйесінің қимасының ең төмен мәнін алады (бағана және жеткізгіш) келесі ретте басқа элементтердің бос қималары анықталады.

22−сурет. Құйма жүйесінің элементтері (шойынды фланец үшін):

l−құйма ыдысы, 2−бағана; 3−шлакұстағыш; 4− қоректендіргіш; 5−артығын шығару

Ең төмен қима ауданы Fақ келесі мәнде анықталады:

Faқ=Qτ∙μ∙ρ2g∙Hp

мұндағы, Q – минимальді қима арқылы өткен металл массасы;

τ- құю ұзақтығы, с;

р− металл тығыздығы, кг/м3;

μ- құйма жүйесінің шығындалу коэффициенті, соғу шығындарын есептейді, сол кезде μ=0,35 ;

Нр –есептеу тіреуіші, м;

g- ауырлық күшінің жылдамдығы, g=9,8lм/с2.

Металл массасын есептеуде Q құйма қалпының көлемдік бетін Vқ анықталады, құйма моделі үшін V0 болады. Модель көлемін 2−кестедегі П2 қосымшасына байланысты есептеуге болады. Металл массасы Q келесі формуламен анықталады:

Q=p∙V0

Қалыпқа металды құю ұзақтығы τ келесі формуламен анықталады:

τ=S∙3δ∙Q

мұндағы, δ- құйма қабырғаларының қалыңдығы, мм;

S- қабырға қалыңдығы және құйма конфигурациясына байланысты қалыңдық коэффициенті: шойын үшін S=1,8; болат үшін S=1,5; мысты қорытпалар үшін S=2,0; алюминий қорытпалары үшін S=2,5 болады.

Нр құйма жүйесіне металды құю қысымына байланысты болады, сонымен қатар құйманы қалыптарға құю мен факторларына байланысты. Біздің жағдайда металды қимаға құюда Нр мәні келесі формула бойынша анықталады:

Нр=Но-р22С

мұндағы, Но- бастапқы масимальді қысым (10−сурет), м;

р – құйманың жоғарғы нүктесі мен құюлу аймағына дейінгі қашықтығы, м;

С−құйма биіктігі (құю қалпына байланысты), м;

23−сурет. Құйма жүйесін есептеу сызбасы: Но- бастапқы максимальді қысым; р – құйманың жоғарғы нүктесі мен құюлу аймағына дейінгі қашықтығы, м

Аз мөлшердегі қимаға байланысты Faқ басқа элементтердің қимасымен қатынасы анықталады:

- шойын құймалары үшін:

Fқұй: Fшл: Fбол=1,0:1,1:1,2;

- мысты қорытпалар үшін:

Fқұй: Fшл: Fбол=4,0:2,0:1,0;

- алюминий қорытпалары үшін:

Fқұй: Fшл: Fбол=5,0:2,5:1,0;

- басқа да құймалар үшін:

Fқұй: Fшл: Fбол=1,0:1,2:1,4;

1.3.Құйма эскиздерін құрастыру

Өңделген құймаларды сызу сызбаларына байланысты (3 және 4−сурет) көлденең қалыптарды қию сызбалары сызылады (11 және 12−сурет).

Қалыптарды көлденең бөлу қимасында эскиздерді құрастыру үшін модельдер арақашықтығы мен элементті қалыптарға көңіл бөлінеді:

- модель беті мен таужыныс беті 50 мм;

- модель төменгі беті мен таужыныс қабырғалары  50 мм;

- модельден таужаныс қабырғасына дейін 40 мм;

- бағана мен таужыныс қабырғалары 40 мм;

- шлакты ұстағыш мен модель қабырғалары 30 мм.

24−сурет. Құмды қалыптарға болатты тығындарды құюдың эскизі:

1,2−төменгі және жоғарғы кремнийлі тау жынысы; 3−артығын шығару; 4−құйма ыдысы; 5−бағана; 6−қалып беті; 7−тесіктер; 8−шлакұстағыш; 9−қоректендіргіш; 10−өзек

25−сурет. Шойынды фланецті құмды қалыптарға құюдың эскизі:

1,2−төменгі және жоғарғы кремнийлі тау жынысы; 3− құйма ыдысы; 4−бағана; 5− шлакұстағыш; 6− артығын шығару; 7− қоректендіргіш; 8− өзек; 9−қалып беті; 10−тесіктер

1.4. Құйма ақауларының негізгі түрлері

Газды қабыршақ қалыптау қоспасының ылғалдылығына байланысты болады, ол өзек қалыптарының газ өткізу қабілетінің төмен болуы мен құйылатын металдың температурасына байланысты. Қалыпты қабыршақтану құйма бетінде пайда болады, сонда қалып толығымен немесе жартылай қоспаға толтырылады. Нәтижесінде қалыптардың бөлек түрлері пайда болады.

Шлакты қабыршақтар құйманың ашық немесе жабық беттерінде, шлакпен толтыру кезінде пайда болады. Қалыпқа шлактың түсуінде құйма жүйесінің дұрыс құймаларды құймауына байланысты болады.

Таужынысты қабыршақтар  ашық және жабық құйма беттерінде, ішкі беті жыртылған кезінде пайда болады. Құйманың қалың құйылған беттерінде қоректендіргіштер мен металдың өте жоғары температурасына байланысты болады.

Салқын жарылулар құйма денесінің бөліністері, олар ұзындығы мен еніне байланысты ажыратылады. Олардың пайда болу себептері: меттал отырулары, қалыптаудағы механикалық зиян келтіруде, сонымен қатар құйманы тазартуда пайда болады.

Ыстық жарылулар құйма денелерінің бөлінуі, олар ені мен арақашықтығы негізінде ерекшеленеді. Өте жоғары температураларда кристаллизациялау кезінде пайда болады және тотықсызданған қабатқа ие болады. Ыстық жарылулардың пайда болу себептеріне құйма жүйелерінің бөлек беттерінің жетіспеушілігінде және өзекге баййланысты болады.

Шығанақтар сызбада көрсетілмеген шығыңқы жерлер, олар құйма бетінің қимасында пайда болады. Олар жартылайй қалыптың бір біріне жеткіліксіз жақындауында болады. Ауытқулар құймаларда жартылай қалыптардың ығысуы кезінде пайда болады.

Кесте 12. Құйма қорытпаларының тығыздығы

| Материал | Болатты құйма |  |  | Сұр шойын |  |  | Алюминий қорытпалары |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25Л | 30Л | 35Л | СЧ15 | Сч20 | СЧ25 | Ал2 | Ал4 | Ал7 |
| Тығыздығы, р г/см3 | 7,83 | 7,81 | 7,83 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 2,65 | 2,65 | 2,80 |

Бақылау сұрақтары

- Құйма ақауларының негізгі қандай түрлерін білесіздер?

- Құйма эскиздерін құрастыру қалай жасалады?

- Құю жүйесінің негізгі элементтері қандай?

- Құйма жүйесі қалай есептеледі?

- Модельдерді құйылатын металл түрі бойынша қалай ажыратады?

Дәріс №15

ҰНТАҚТЫ МЕТАЛЛУРГИЯ ӘДІСІМЕН ДАЙЫНДАМАЛАР АЛУ

Дәрістің жоспары:

1.1.Ұнтақты металлургияның дамуы

1.2.Қалдықсыз, материал үнемдейтін өндірістік үрдістер

1.3.Ұнтақты металлургияның негізгі бағыттары

1.4.Ұнтақты металлургия технологиясының тиімділігі

1.1.Ұнтақты металлургияның дамуы

Ұнтақты металлургия — ғылым мен техниканың металдар, қорытпалар және химиялық қосылыстардың ұнтақтарын алу және олардан бұйым не бейметалл ұнтақтары бар қоспалар өндіретін саласы. Ұнтақты металлургия металдың бұйымға айналуының ең озық процесі болып табылады. Ұнтақтық металлургиясының мәні ұнтақты алу және оның бұйымға айналу процестерінің бірінен соң біріне жүйелі түрде өткізілуінде. Бұл бір жағынан жаңа сала болса, екінші жағынан ежелгі тәсіл болып табылады. Ұнтақтық металлургияның негізін салушы П.Г. Соболевский (1782 — 1841). Ол металдарды өңдеудің ежелгі тәсілдерін жаңартып, оларды ерекше технологиялық тәсіл етіп біріктірді. Металл өңдеудің түрлі тәсілдерінде ұнтақты металлургия ерекше орын алады, өйткені ол түрлі пішінді бұйымдарды өңдіру және қолданумен қатар басқа тәсілдермен алынуы қиын, кейде мүмкін болмайтын жаңа материалдарды жасауда қолданылады. Дайындамалар мен бұйымдарды ұнтақтық металлургия әдісімен өндірудің технологиясы шикізаттың ұнтағын алу, алынған ұнтақ материалдан дайындаманы қалыптау, баспаланған дайындамаларды термиялық өңдеу, соңғы өңдеу (құрылымдық реттеу, мөлшерлеу, механикалық және химия-термиялық өңдеу) кезеңдерінен тұрады. Ұнтақтық металлургияның алғашқы технологиялық сатысы — ұнтақты өндіруде қолданылып жүрген бірнеше әдісі бар. Шартты түрде олар физика-химиялық және механикалық деп ажыратылады. Шикізаттың физика-химиялық өзгерістерінің терең өтуіне байланысты ұнтақтарды өндіру процестерінің бұл технологиясы физика-химиялық әдіске жатады. Нәтижесінде алынған ұнтақтың химиялық құрамы шикізаттың химиялық құрамынан өзгеше болады. Бұл әдіс бойынша темір, мыс, никель, кобальт, вольфрам, молибден, тантал, ниобий, цирконий, марганец, титан және оның қорытпаларының ұнтақтары алынады. Механикалық әдісте шикізат ұнтаққа айналғанда оның химиялық құрамы өзгеріссіз қалады. Механикалық әдіс бойынша темір, мыс, марганец, жез, қола, хром, алюминий, мырыш, қорғасын, қалайы, никель, шойын, күміс, т.б. ұнтақтар алынады. Қоспаларды дайындау процесі алдымен ұнтақтарды жасыту, мөлшеріне қарай бөлшектерін сұрыптау және араластырудан тұрады. Мөлшері 50 мкм және одан ірі ұнтақ бөлшектерін елеп топтайды, ал тым ұсақтарын айырғыштан өткізеді. Дайын болған ұнтақтарды шарлы, атанақты диірмендерде араластырады. Металл ұнтақтарын баспалағанда (суық, ыстық, гидростатикалық) және илегенде дайындамалар пішіні түзіледі. Баспалау күшінің қысымы артқан сайын дайындаманың беріктігі жоғарылай түседі. Мөлшері мен пішінінің күрделілігіне қарай дайындамаларды баспалау бір немесе екі жақты болып келеді. Ыстық баспалауда дайындамалардың пішінін қалыптастыру мен пісіру бірге өткізіледі. Гидростатикалық престеу дәлдігі төмен металкерамикалық дайындамаларды алуда қолданады. Сығу арқылы шыбықтар, құбырлар және әр түрлі қималы пішіндер алуға болады. Баспалау қалыбының қабырғаларына ұнтақтардың жабыспауы және оның бөлшектерінің жақсы бірігуі үшін ұнтақтың құрамына 12%-ға дейін пластификатор қосады. Алынатын дайындаманың пішіні баспалау қалыбының мөлшерленген тесігі пішініне сәйкес болады. Жабдықтар ретінде механикалық және гидравликалық баспақтар қолданылады. Ұнтақ материалдарды өңдеудің өнімді тәсілі — илеу. Илеу арқылы әртүрлі материалдардан таспалар жасалады. Металл ұнтақтарын илеу арқылы қалыңдығы 0,02 — 3 мм-ден 300 мм-ге дейінгі таспалар жасалады.

1.2.Қалдықсыз, материал үнемдейтін өндірістік үрдістер

Қазіргі таңдағы машина жасау технологиясын дамытудың негізгі бағыттарының бірі қолданыстағы және жаңа қалдықсыз, материал үнемдейтін өндірістік үрдістерді, яғни механикалық өңдеу арқылы минимал әдіптермен немесе оларсыз жетіспейтін материалдар шығынын төмендету кезінде дайындамалар алуды қамтамасыз ететін үрдістерді жасау мен жетілдіру болып табылады. Бұл мәселені шешу кезінде ұнтақты металлургия белгілі бір рөл атқарады.

Ұнтақты металлургия – бұл металлдар мен қорытпалардан ұнтақ жасаудан және олардан негізгі құрауышты балқытпай дайындамалар мен бұйымдарды алудан тұратын техника саласы.

Ұнтақты металлургия әдісімен қасиеттері және балқу температурасы ерекше түрлі құрауыштардан тұратын материалдарды, әр түрлі физико-механикалық қасиеттер кешені бар жаңа материалдарды жасап шығаруға болады. Ұнтақты металлургия принципиалды жаңа материалдар мен олардың өнімдерін де, сондай-ақ жалпыға ортақ құрастыру тетіктерінің кең номенклатурасын да дайындау үшін қолданылады.

Заманауи техниканың ең жас салаларына жататын ұнтақты металлургия, сонымен қатар металлды және оның өнімдерін өндірудің көне тәсілдерінің бірі болып саналады. Көне заманда (біздің заманымызға дейін) алтын, мыс және қола ұнтақтары ажарлау мақсатында қолданылғаны белгілі. Таза темірді балқытуға қажетті температураны алу әдістері болған жоқ, сондықтан дайындаманы жасауды ұнтақты металлургия әдісімен жүзеге асырған. Домендік өндірістің пайда болуымен бұйымды ұнтақты металлургиямен жасау уақытша тоқтатылды.

ХХғ-дың басында ғана, электротехниканың жақсы дамуы жаңа материалдарды талап еткенде, қайтадан бұйымдарды ұнтақты металлургиямен дайындау технологиясы дамыды. Бұл оның қайта өрлеуіне, кейінгі дамуына және өндіріске белсенді енгізілуіне алып келді. 30-жылдары магнитті және контактылы материалдарды, өздігінен майланатын мойынтіректерді, қатты қорытпаларды, т.б өндіру басталды.

Ұнтақтық металлургия – металл ұнтақтарын, металл және металл тектес қосылыстарды (көміртекпен, бормен, азотпен, кремниймен); түрлі қорытпаларды; композицияның негізгі металлын балқыту нүктесінен төмен температурада пішіндеу және пісіру арқылы жоғарыда аталған ұнтақтар негізінде металлокерамикалық бұйымдарды өндіруде қолданатын жаңа технологиялық әдіс.

Тетіктерді ұнтақты материалдардын дайындау үрдісі бастапқы материалдың ұнтағын алудан, шихтаны құрудан, бұйымды пресстеу мен пісіруден тұрады. Аталған операциялардың әр қайсысы ұнтақты бұйымдардың соңғы қасиеттерінің құрылуына өз үлестерін қосады. Тәжірибеде ұнтақты материалдарды алудың келтірілген типтік технологиялық сұлбасынан қателіктер кетуі мүмкін, олар пресстеу мен қақталу (ыстықтай пресстеу) операцияларының бірігуінде, себілетін ұнтақты пісіруде (тығыздау операциясы болмайды), қосымша өңдеуді (калибрлеу, механикалық және химико-термиялық өңдеу) жүргізуде және т.б. көрінеді.

Қазіргі таңда ұнтақ дайындаудың түрлі әдістері бар, олардың әрқайсысы оның сипаттамаларын қамтамасыз етеді. Ұнтақ алу әдісін таңдау кезінде оның қасиеттері мен құнының шекті деңгейін ескереді.

Металл ұнтақтар өлшемдері бойынша да (микрометр үлесінен миллиметр үлесіне дейін), бөлшек бетінің пішіні мен күйі бойынша да ерекшеленеді.

Ұнтақ өндірудің белгілі әдістерін механикалық және физико-химиялық деп бөледі. Ұнтақты механикалық алу әдісі – ұсату мен майдалату, тозаңдандыру, грануляция – материалдарды ұнтаққа химиялық құрамының өзгеруінсіз қайта өңдеумен сипатталады.

Физико-химиялық әдістер – карбонилді қосылыстарды орнына келтіру және термиялық диссоциация, ерекшелігі – алынатын ұнтақ химиялық құрамы бойынша бастапқы материалдан ерекшеленеді.

Кейде үрдістің экономикалылығын жоғарылату немесе материал сипаттамаларын жақсарту мақсатында ұнтақты алудың аралас әдістерін қолданады. Осылайша, тозаңдандыру барысында металлды алдымен түйіршіктейді, содан соң сутектің қорғаныш ортасында күйдіреді. Электролиз кезінде тығыз, бірақ жұмсақ өнімдерді алады, сосын оларды ұсатады.

Өнеркәсіпте кеңінен таралған әдістерге ұнтақты оксид пен басқа металл қосылыстарын қайта орнына келтіру жолымен дайындау әдістері жатады.

Металл ұнтақтарын көбінесе тұтынушы және өндіруші болып саналатын АҚШ, Жапония, Англия және Италия елдерінде, олардың шамамен 55 %-ын орнына келтіру әдісімен, ал қалған бөлігін тозаңдандыру әдісімен жүргізеді.

Жыл сайын әлемде шамамен 600...650мың т металл ұнтақ шығарылады.

Ғылыми аспектіде ұнтақтық металлургия саласы негізінде ұнтақ металлургиясын, композиционды материалдарды және ұнтақ қабаттарын біріктіреді.

Ұнтақ металлургия өнімінің номенклатурасы күрделі және әртүрлі. Ұнтақты металлургия әдістерімен келесілерді алады:

- Кесетін, бұрғылайтын, сым тартатын құралды, сондай-ақ қарқынды тозуға ұшырайтын тетіктерді дайындауға арналған қатты қорытпалар;

- Сұйықтықтарлы қатты қосылыстардан, ауаны, газды және шаңнан тазартуға қолданылатын фильтрлерді дайындауға арналған жоғарғы кеуекті материалдар;

- Сырғанау мойынтіректерін, төлкелерді, тығындарды және ауыр пайдалану жағдайында жұмыс жасайтын басқа да тетіктерді өндіруге арналған антифрикциялы материалдар;

- Үйкелу, ілінісу тораптарының және машинаныі тежеу жүйесінің тетіктерін алуға арналған фрикционды материалдар;

- Жоғары температурада және агрессивті газ орталарында жұмыс жасайтын бұйымдарды өндіруге арналған ыстыққа шыдамды және берік материалдар;

- Басқа әдеспен алу мүмкін емес электрлік контактыларды дайындауға арналған күрделі құрамды (псевдоқоратпалар) материалдар;

- Тұрақты магниттерді, магнитоэлектриктерді, ферриттерді және т.б алуға арналған магнитті материалдар.

Композиционды материалдар номенклатурасы келесілерден тұрады:

• жоғары модульді арматура элементтері;

• арматураланған металл материалдар;

• композиционды эрозияға және қызуға шыдамды отқа төзімді материалдар;

• жылуизоляциялық және жылу сақтау материалдары;

• эластикалық қыздыру элементтері.

Ұнтақты қабаттардың номенклатурасы келесілермен көрсетілген:

• біркомпонентті ұнтақтармен (алюминий, бор, ванадий және т.б.);

• оксидтермен (алюминий оксиді, гафний, берилий, кремний және т.б.);

• баяу балқитын қосылыстардың ұнтақтарымен (вольфрам, ванадий, ниобий боридтері және т.б.);

• ұнтақты қоспалармен (титан, хром, никель карбидтері және т.б.);

• композиционды ұнтақтармен (никель-алюминий, никель-графит, никель-хром-бор-кремний және т.б.).

1.3.Ұнтақты металлургияның негізгі бағыттары

Бұл саланы дамытудың негізгі бағыттарына мыналар жатады:

- суық, сондай-ақ статикалық және ыстық динамикалық пресстеуді, қалыптауды, икемдеу, электроразрядты пісіру мен жарылу энергиясын қолдану арқылы күрделі пішінді машина жасау тетіктерін пішіндеу және пісіру үшін технологиялық үрдістерді және жабдықтарды жасау және игеру;

- пісірілген дисперсті-беріктелген және талшықтармен арматураланған қызуға шыдамды композиционды және отқа төзімді материалдарды оттексіз баяу балқитын қосылыстар, металл ұнтақтары мен қорытпалары негізінде өндіруді жүргізу және игеру;

- жоғарғы кернеу мен температурада жұмыс істейтін машина тетіктері, құралдары мен жабдықтарына арналған пісірілген материалдарды өндіруді жүргізу және игеру;

- үзілісті және сырғанайтын жоғары сенімділіктері бар контактілер, құралдар мен агрегаттар үшін электроконтактылы материалдарды, минимал магнитті шығындары және магнитті өткізгіштігі бар тұрақты және ауыспалы токты аймақта жұмыс істейтін магнитті жұмсақ материалдарды жасау және игеру.

Ұнтақ алудың механикалық әдістері материал бөлшектерін, олардың материалдағы ілінісудің ішкі күштерінен өтетін сыртқы жүктемелер әсерінен бұзылуы арқылы ұсақтауға негізделген.

Ұсақтау, ұсақтау немесе ұнтақтаумен механикалық майдалатуды жұмсақ металлдар мен қорытпалардың: берилийдің, сүрменің, хромның, марганецтің, ферроқорытпалардың және т.б. ұнтақтарын өндіру кезінде қолданған жөн. Пластикалық металлдарды ұсақтау күрделенген, өйткені сыртқы жүктемелер әсерінен олар негізінен ұсақталмай, дефомацияланады. Металлды ұсақтауды бетті, білікті, конусты ұсатқыштарда жүргізеді. Ұсақтау өнімдері – өлшемі 1...10 мкм болатын бөлшектер. Олар шарлы айналатын, дірілді немесе планетарлы центрге тартқыш және балғалы диірмендерде ұсақталатын бастапқы материалдар болып табылады.

Механикалық әдістердің кемшіліктеріне ұнтақтардың шарлар мен атанақтың ұнтақтау өнімдерімен ластануы, олардың жоғарғы құны және үрдістердің қатыстық төмен өнімділігі жатады.

1.4.Ұнтақты металлургия технологиясының тиімділігі

Ұнтақты металлургия әдісін бұйым дайындауда қолдану жоғары еңбек өнімділігіне жетуге және мемлекеттің халық шаруышылығында жабдықтарды едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді. Үнемдеуге жоғары беріктікті бұйымды алу, металлды рационалды пайдалану, оның шығындарын азайту, өнім сапасын арттыру, жаңа прогрессивті тетіктерді шығару арқылы жетеміз.

Егер қарапайым тетікті металл кесу білдектерінде дайындау металл шығынын 20...80%-ға дейін жеткізсе, онда ұнтақты металлургия әдісімен бұйымды алу келесімен ерекшеленеді, операция саны 3...5 болған жағдайда металл шығындары 5...10%-ды құрайды. Сонымен қатар, ұнтақты өнімдерді өндіру негізінен бір кәсіпорынға бейімделген, үлкен білдекті паркті және жұмысшылардың жоғары квалификациясын талап етпейді. Қарапайым құрамды тетікті ұнтақты металлургия әдісімен дайындау кесумен өңдеумен салыстырғанда металлдың меншікті шығынын 3...5 есеге, еңбек шығынын – 2...8 есеге, тетікті дайындаудың өз бағасын – 1,5...3 есеге қысқартуға және еңбек өнімділігін 1,5...2 есеге жоғарылатуға мүмкіндік береді.

Машина жасау зауыттарында тетіктерді кесумен өңдеу кезінде пайда болатын жоңқа мен шлам түріндегі қалдықтар – машиналар мен құралдардың түрлі тетіктерін өндіру үшін жақсы шикізат болып табылады.

Негізінен жоңқаның брикеттер мен пакеттерге пресстелген, шамамен 50% ы болат балқыту өндірісінде қолданылады. Жоңқаның бір бөлігі ұнтаққа қайта өңделеді. Ұнтақты металлургия әдістерімен қалдықтардан дайындалған бұйымдар қарапайым технология бойынша алынған тетіктерге қарағанда жоғары беріктілікке ие.

Ұнтақты металлургия әдістерімен дайындалған көптеген бұйымдар дәстүрлі әдіспен алынған бұйымдарға қарағанда, аса жоғары сапаға ие. Осылайша, тез кесетін болат ұнтағынан жасалған құрал беріктігі құйылған болат құралының беріктігіне қарағанда 3...4 есеге көп.

Құйылған түсті металдарды темір ұнтағы негізіндегі материалдарымен алмастыру аса тиімді болып келеді.

Осылайша, ұнтақты металлургия қарапайым да, ерекше де қасиеттері бар материалдар мен бұйымдарды дайындауға байланысты сұрақтарды шешуге мүмкіндік береді. Ұнтақты металлургия тиімділігі бұйымда жаппай өндіру жағдайында жоғарылайды. Сондықтан, жаппай өндіруде ұнтақты металлургия әдісімен 1мың т тетікті дайындау кезінде 2000т-дан жоғары болат үнемделеді, 200-ден аса жұмысшы және 50-ден аса металл кесу білдектері босатылады. Өнім шығару көлемінің өсуімен ұнтақты тетіктерді дайындаудың өзіндік бағасы құйылған дайындамалардың өзіндік бағасына қарағанда төмендейді.

Бақылау сұрақтары

- Ұнтақты металлургияның артықшылықтары неде?

- Ұнтақты металлургиямен алынатын дайындамалар қандай операция сатыларынан өтеді?

- Ұнтақты металлургияның негізгі қандай бағытталулары дамуда?

- Ұнтақты металлургияның тиімділігі неде?

- Құйылған түсті металдарды темір ұнтағы негізіндегі материалдарымен алмастыру несімен тиімді?

«Дайындамаларды жобалау және өндіру» пәнінен қарастырылатын сұрақтар

- Келешек өңдеу санатынан қарағандағы дайындамаға қойылатын талаптар.

- Дайындаманың беткі қабатының сапасы мен дәлдігінің оның механикалық өңдеу құрылымына әсері.

- Құю тәсілдерінің технологиялық мүмкіндіктері мен қолданылу аясы.

- Күрделілігі, массасы және дәлдігі бойынша құймалардың сипатталуы.

- Құю қорытпаларының классификациясы мен негізгі сипаттамалары.

- Құю қорытпалары мен олардың қасиеттерінің құймалардың пішіні мен конструктивтік өлшемдеріне әсері.

- Құйма құрылымына қойылатын талаптар.

- Құймалы дайындамалар сызбасын көрсету және безендіру.

- Құюдың арнайы тәсілдерімен жасалатын дайындамаларды жобалау ерекшеліктері.

- Құймалардың технологиялығы. Құйма дайындамаларды кесумен өңдеу алдында термиялық өңдеуден өткізу.

- Құймалардың сапасы. Құймалардың өлшемдік дәлдігі мен беткі қабатының сапасы.

- Құйма дефектілері, олардың алдын алу мен жөндеу.құйма сапасын тексеру.

- Металды қысыммен өңдеу арқылы дайындамаларды жасау.

- Металды қысыммен өңдеу процестерінің жалпы сипаттамасы.

- Машинажасаудағы металды қысыммен өңдеу процестерінің алатын орны.

- Қысыммен өңдеу арқылы жасалатын дайындамалар үшін қолданылатын материалдар.

- Пластикалық деформация кезінде металл қасиеттерінің өзгеруі.

- Машинажасау профильдері мен дайындамаларды престеу, созу, еркін соғу әдістерімен  жасау.

- Профильдер мен дайындамаларды қақтаумен /прокатка/ жасау. Престелген профильдер.

- Машинажасау профильдерін созғылау мен ротационды және радиалды соғу арқылы жасау.

- Прокатты даналық дайындамаларға бөлу. Қақтаудың арнайы түрлері.

- Соғумен дайындамалар жасаудың ерекшеліктері. Штамптау өндірісінің жалпы сипаттамасы.

- Соғылмалардың классификациясы. Соғылмалы дайындаманы жобалау.

- Еркін соғудың технологиялық жабдықтарын таңдау. Соғылмалы дайындамалардың дефектілері.

- Көлемдік штамптау арқылы дайындамалар жасау. Көлемдік штамптаудың жалпы сипаттамасы.

- Штампталған дайындамаларды жобалау және классификациялау.

- Штамптауды балғамен, пресспен, көлденең соғу машиналарында жүргізудің технологиялық ерекшеліктері.

- Штамптау үшін технологиялық жабдықтарды таңдау.

- Пісірілген және аралас дайындамаларды жобалау және өндіру.

- Пісірілген конструкциялардың сипаттамасы мен дайындамаларды жобалау.

- Пісіру процесін қолдану кезіндегі дайындама жасаудың технологиялық ерекшеліктері.

- Ұнтақты металлургия әдісімен алынатын дайындамалар.

- Ұнтақты дайындамалардың дәлдігі мен оларды қолданудың технико-экономикалық тиімділігі.

- Пластмассадан жасалатын дайындамалар мен оларды жобалау.

- Пластмассалар, олардың қасиеттері мен қолданылу аясы. Пластмассадан дайындамалар жасау әдістері.

- Дайындамаларды жасау әдісін таңдауды технико-экономикалық негіздеу.

- Дайындамаларды жасау әдісін технико-экономикалық бағалау тәсілдері.

- Дайындамалардың өзіндік құнын есептеу әдістері.

- Бөлшектерді беріктендіргіш өңдеуге қойылатын талаптар

- Машинажасауда дайындаманы өндірудің өзіндік құнына әсер ететін факторлар

- Құю әдісіне, қысыммен өңдеуге, рационалды дайындаманы таңдауға қойылатын негізгі алғышарттар.

- Дайындама өңдеу әдістерінің түрін таңдау мен технико-экономикалық талдауын өткізу.

- Ұнтақталған металлургия арқылы дайындамаларды таңдау, жобалау және өндіру.

- Дайындамалардың өзіндік құнын және дайын бөлшектерді есептеу әдістері.

- Қорытпалардың құйма және механикалық қасиеттері.

- Ұсталық соғуды қолданғанда бастапқы материалдар

- Ұсталық соғудың технологиялық процесін есептеу

- Дайындаманың  көлемі  аз  болған  кезде  қылаудың  тежейтін  əсері

- Тоқпақта, баспақта  жəне  көлбеу  соғу  машинасында  қалаптанатын  соғылмаларға əдіпті, шақтаманы белгілеудің реті

- Қалыптағанда қолданылатын дайындаушы жылғаларды жобалау

- Тоқпақта қалыптанатын екінші топ соғылмаларын қалыптау үшін əрекеттерді таңдау жəне дайындама өлшемін анықтау

- Дайындаманың шөгеру бөлігінің орнықтылығын есептеу.

- Соғылманың сызбасын жасау. Əдіп, шақтама анықтау жəне белгілеу.

- Дайындаманың  жəне  соғылманың  көлемі  мен  массасын  анықтау.

- Технологиялық  процесті  ұйымдастыру. Операцияның  түрін  жəне  ретін, жылу режимін, жабдықты, жұмысшылар санын анықтау.

- Төсем құралда дайындама соғу. Белгілеу. Құрал-сайман. Артықшылығы мен кемшіліктері.

- Қалыпталған соғылманың сызбасын жасау. Ажырама сызықты, əдіпті, шақтаманы, кенермені, тұйықталған радиусты, қабыланатын тесіктің өлшемдерін анықтау.

- Тоқпақтық қалыптардың жылғасы. Ұзындату жылғасы, ұзындату алаңшасы. Арнайы ұзындату жылғасы.

- Дайындаманың  бөлігін  шөктірудің  шарты. Еркін  жəне  шектелген  дайындаманың бөлігін шөктіру. Өтпелі əрекет.

- Соғылманы  термиялық  өңдеу, оның  белгіленуі, орындау  əдістері. Соғудың, қалыптаудың ыстығын термиялық өңдеу үшін қолдану.

- Соғылманы отқабыршықтан тазалау əдістері. Кемшіліктері мен артықшылығы.

- Түзету, мөлшерлеу. Соғылманың  сапасын  тексеру, ақау  түрлері. Ақауды

- болдырмаудың əдістері.

- Қалыптардың  төзімділігі, олардың  тозу  түрлері. Төзімділікті  жоғарылату  əдістері (майлау, салқындату, құрылымдық шешімдер). Қалыптарды қайта жаңарту.

- Ұсталық-қалыптау өндірісінің типтік технологиялық бірізділігі.

- Соғылманың  өзіндік  құнын  технико-экономикалық  талдай  отырып  қалыптауды жақсарту.

- Соғудың немесе қалыптаудың технологиялық процесін жасаудың алгоритмі.

- Соғудың жəне ыстықтай көлемді қалыптаудың технологиясының даму болашағы.
23. Дайындалатын бөлшек сызбасында тіреу нүктесінің орналасу тәртібі.

- Дайындаманың өлшемін керекті шөктеу коэффициентіне байланысты дəлдеу.

- Дайындамалардың өзіндік құнын және дайын бөлшектерді есептеу әдістері.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Канаев А.Т., Богомолов А.В., Быков П.О., Сержанов Р.И. Особенности упрочняющей обработки арматурной стали в линии илемного стана /Труды международной научно-практической конференции «Современные проблемы механики, строительства и машиностроения». – Павлодар, 2006. – Т.1. –133 –-138 б.

2. Маздубай А.В., Иксан Ж.М., Богомолов А.В., Сержанов Р.И. Оценка характеристик термоупрочненной арматурной стали /Труды международной конференции «Энергоресурсосберегающие технологии – основа индустриально – инновационного развития». – Павлодар, 2007. –  91– 94 б.

3. Энциклопедический словарь по металлургии: справочное издание. В 2-х томах. Т.2: П – Я / Н.П. Лякишев и др. – М. : «Интермет Инжиниринг», 2000.  –  409 б.

4.Кукуй Д.М. Теория и технология литейного производства 2−том/ Д.М.Кукуй, В.А.Скворцов, Н.В.Адринов Минск: Жаңа баспасы; Мәскеу:ИНФА М,2011 ж.

5.Титов Н.Д., Технология литейного производства /Н.Д.Титов., Ю.А.Степанов−М.,Машиностроение, 1974 ж., 432 бет.

6. Абрамов Г.Г. Справочник молодого литейщика.Литье в песчано−глинистые формы/Г.Г.Абрамов−М:Жоғарғы мектеп 1978−199 бет.

7.ГОСТ 3212−92. Комплекты модельные. Уклоны формовочные, стержневые знаки,допуски размеров. 1993 ж. ИПК стандарттар,  2000 ж. 15 бет.

8.ГОСТ Р 53464-2009 «Отливки из металлов и сплавов».

9.ГОСТ 7505-89 «Поковки стальные штампованные».

10.Радкевич Я.М. и др. Расчет припусков и межпереходных размеров в машиностроении. М.: Высш. Шк., 2004 г.

11.Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения: Справочник / И. М. Федорченко, И. Н. Францевич, И. Д. Радомысельский и др.; Отв. ред. И. Д. Федорченко. Киев: Наук. думка, 1985. 624 с.

12.Порошковая металлургия и напыленные покрытия. Учеб. для ВУЗов / Под общ. ред. Б. С. Митина. М.: Металлургия, 1985. 567 с.

13.Проектирование структуры, свойств и технологии порошковых и композиционных материалов: Метод. указания по курсовому проекту по спец. дисциплинам специальности “Материаловедение в машиностроении” / НГТУ; Сост. : И. М. Мальцев, Ю. А. Шоткин Н.- Новгород, 1994.

14.Кипарисов, С. С. Оборудование предприятий порошковой металлур- гии / С. С. Кипарисов, О.В. Падалко – М. : Металлургия, 1988. – 448 с.

15.Либенсон, Г. А. Процессы порошковой металлургии : учеб. для вузов : в 2 ч. / Г. А. Либенсон, В. Ю. Лопатин, Г. В. Комарницкий. – М. : МИСиС, 2001. – 684 c.

16.Рябин, В. А. Термодинамические свойства веществ : справ. / В. А. Рябин, М. А. Остроумов. –Л. : Химия, 1977. – 392 с.

17.Силаев, А. Ф. Диспергирование жидких металлов и сплавов / А. Ф. Си- лаев, Б.Д. Фишман. – М. : Металлургия, 1983. – 144 с.

Қазтуғанова Гүлсара Алдабергенқызы

«Дайындамаларды жобалау және өндіру» пәнінен

дәрістер жинағы

Басылуға қол қойылды «        »_______2016 ж.

Қағаз типографиялық.

Басылым офсетті. Көлемі 4,75 б.т.

Тиражы_50_  экз. Заказ №____

Парақ форматы ХхY    1/16

М.Әуезов  атындағы ОҚМУ баспахана орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5