Ф.7.03-18

Абжанова А.С

Нурпейсова А.М.

Пайдалы қазбаларды байыту

Дәрістер жинағы

Шымкент, 2016

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

М.әуезов  атындағы  оңтүстік  қазақстан  мемлекеттік  университеті

А.С.Абжанова

А.М. Нурпеисова

Пайдалы қазбаларды байыту

Дәрістер жинағы

5В070900 – «Металлургия»  мамандығының студенттеріне арналған

Шымкент, 2016

ӘӨЖ 669. 67.03

Абжанова А.С.,Нурпеисова А.М Пайдалы қазбаларды байыту/ дәрістер жинағы – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2016.- 74 бет.

ISBN №_______________

«Пайдалы қазбаларды байыту негіздері» пәні - 5В070900 - Металлургия мамандығында бакалаврды дайындау үшін қажет. Пәнде металлургия саласындағы негізгі бөлімдер қарастырылған.

Оқу барысында студент даярланған жерден кен өндіру процестерімен танысып, әрі қарай пайдалы металлға кедей кендерді байыту әдістерін қолдана отырып оларды металлургиялық өңдеуге дайындау және байыту процестерінің теориялық негіздерін оқып үйренеді. Пәнді оқуда студент осы пәндерден жинаған білімдерін пайдалана отырып теориялық және практикалық шешімдерге  мүмкіншіліктер ала алады.

Пәнді оқып үйренуде студент моделдердің фазалық және минералдық құрамын және материалдар мен өнімдердің тиімді технологиялық ерекшеліктерін анықтай алуына мүмкіншілік туады.

Жинақталған дәрістер конспектісі 5В070900-«Металлургия» мамандығында оқитын студенттеріне арналған.

Рецензент:

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасының т.ғ.к., доцентіТлеуова С.Т.

Дәріс конспектісі М Әуезов атындағы ОҚМУ-дың Оқу-әдістемелік кеңесімен шығаруға ұсынылды хаттама № ___   « ____ » _____. 2016ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж.

МАЗМҰНЫ

|  |  | бет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кіріспе | 6 |
| 2 | Дәріс 1. Кіріспе. Пайдалы қазбаларға түсінік. Кен өндірудің қысқаша тарихы. Кен және минералдар туралы анықтамалар. | 7 |
| 3 | Дәріс 2. Ұсату және ұнтақтау процестері туралы жалпы түсініктер.Ұсату процестерінің технологиялық схемасы. | 10 |
| 4 | Дәріс 3. Ұсату процесі | 12 |
| 5 | Дәріс 4 Валкты ұсатқыш машинасы | 18 |
| 6 | Лекция 5. Ұнтақтау процестері. | 22 |
| 7 | Лекция 6. Елеу процесі | 26 |
| 8 | Лекция 7 Грохоттар, олардың типтері | 30 |
| 9 | Лекция 8 Классификациялау процесі | 34 |
| 10 | Лекция 9 Кен байыту процестері | 41 |
| 11 | Лекция 10 Гравитациялық байыту әдістері | 47 |
| 12 | Лекция 11 Ауыр ортада байыту технологиясы | 53 |
| 13 | Лекция 12 Флотациялық байыту процесі | 60 |
| 14 | Лекция 13. Магнитті байыту процесі | 64 |
| 15 | Лекция 14. Сусыздандыру процесі | 67 |
| 16 | Лекция 15. Тазарту процестері | 69 |
|  | Пайдаланған әдебиеттер | 72 |

Кіріспе

Жер қойнауынан алынатын пайдалы қазбалардың барлық салаларда маңызы зор.Олардан металдар, құрылыс заттары, отын түрлері және химиялық заттар алынады. Бұл заттарды өндіру үшін жер қойнауынан алынған шикізат көптеген процестерден өтеді. Бұл шикізаттардың химиялық құрамы күрделі болғандықтан, құрамындағы пайдалы зөаттарды тиімді пайдалану үшін бір бірінен ажыратып бөлу қажет. Түсті және сирек кездесетін металдар кендерінде пайдалы зат мөлшері өте аз құрамда болып келеді. Мысалыға алатын болсақ, кендегі қорғасынның пайыздық үлесі 0,5-1%-тен аспайды. Мұндай кендерден металды тікелей металлургиялық әдістермен өңдеп бөліп алу мүмкін емес немесе өте тиімсіз. Сондықтан қорғасын құрамды кенді алдын ала байыту процестерімен өңделу арқылы пайдалы заттар минералдар түрінде жеке өнімдерге бөлінеді.

Кен байытудың технологияларын жетілдірунегізінде өте кедей кендерден жоғары сапалы концентраттар алу және күрделі құрамды кендерден жеке металдар концентраттарын алу мүмкіндігі туындайды.

Қазіргі кезде барлық пайдалы қазбалар байыту процестерінен өткізіледі.Тек темір, марганец және фосфор кендерін тікелей металлургиялық немесе химиялық әдістермен өңдеуге болады.

Қазіргі кезде байыту фабрикалары жоғары өнімді өндірістің үлкен саласына айналған.

Заманауи байыту фабрикалары қуаттылығы жоғары дәрежеде механикаландырылған және автоматтандырылған,  технологиялық процестері мен схемалары күрделі және әртүрлі аппараттар мен машиналармен жабдықталған кәсіпорын болып саналады.

Елімізде осы салада зерттеу жұмыстарын жүргізетін ірі ғылыми зерттеу және жобалау институттары баршылық.

«Пайдалы қазбаларды байыту негіздері» пәнін оқытудағы мақсат байыту процестерінің жалпы заңдылықтарын және басқару интенсификациясын меңгеру болып табылады.

Дәріс  1. Кіріспе. Пайдалы қазбаларға түсінік. Кен өндірудің қысқаша тарихы. Кен және минералдар туралы анықтамалар.

Дәрістің баяндалу жоспары:

- Кіріспе.

- Пайдалы қазбалар классификациясы

- Пайдалы қазбалар кенорындары және минералдары

Қазақстан жер көлемі жағынан әлемдегі мемлекеттер арасында тоғызыншы орын алады. Ал жер қойнауындағы табиғи байлығымыз ең маңызды роль атқарады. Ол жер қыртысының геологиялық құрылымына және даму ерекшеліктеріне байланысты. Кенді пайдалы қазбалар көбінесе таулы аймақтарда кезедеседі.

Табиғи минералды заттардан техниканың қазіргі даму сатысында бағалы заттарды бөліп алып, халық шаруашылығында алынған өнімді пайдалануға мүмкіндік болса, онда оны пайдалы қазбалар деп атайды.

Адамзатқа қажетті металдар және бағалы заттар пайдалы қазбалардан алынады. Олардың құрамында бір немесе бірнеше бағалы минералдар және көптеген тау жыныс минералдары кіреді. Пайдалы қазбалар жер қойнауынан қатты (кен, көмір, торф), сұйық(мұнай) және газ (табиғи газдар) түрінде алынады.

Кен деп құрамында бір немесе бірнеше бағалы элементтерді тиімді түрде бөліп алуға жарайтын пайдалы қазбаларды айтады. Кендер құрамына және қасиеттеріне қарай көптеген топтарға бөлінеді:

- Қара

- Түсті

- Асыл

- Радиоактивті

- Сирек

Бағалы заттардың қандай минералдар түрінде кездесуіне байланысты  кендер күкіртті, тотықты және аралас кендер деп аталады. Кен құрамында металл мөлерінің аз немесе көп болуына байланысты кендер бай, кедей және өте кедей болып бөлінеді.Пайдалы минералдардың түйіршіктерінің іріліктеріне қарай бірнеше түрлерге бөлінеді:

- 20мм-ден ірі болса өте ірі сеппелі

- 2-20мм болса ірі сеппелі

- 0,2-2мм болса ұсақ сеппелі

- 0,2-0,02мм болса майда сеппелі

- 0,02мм болса өте майда сеппелі

Мұндай кендерде метал мөлшері өте аз болады. Бұлармен қатар кей кендердің негізі пайдалы минералдардан тұрады да, тау жыныстары аз кездеседі. Мұндай кендер тұтас кендер деп аталады. Кендердің сеппелі немесе тұтас түрде болуы оларды байытуда маңызды роль атқарады.

Құрамындағы бағалы заттардың қасиеттеріне қарай кендер металды және металсыз болып бөлінеді. Металды кендердің құрамына металды қасиеті бар элементтер кірсе, металсыз кендердің құрамына металдық қасиеті жоқ элементтер (фосфор, күкірт, графит, алмаз, фтор т.б.) кіреді.

Қазақстанда минералды шикізаттардың барлық түрі кезедеседі десек те болады.  Біздің еліміздің жер қойнауынан Менделеев таблицасындағы 99 элемент табылған. 70 элементтің қоры қаралған, оның 60-ы  өндірісте пйдаланады. Елімізде пайдалы қазбалардың 6000 жуық кенорындары белгілі.

Қазақстан әлемде кенорындарының қоры жағынан:

- вольфрам қоры бойынша 1-ші орынды,

- хромитті және фосфорлы кендер бойынша 2-ші орынды,

- марганецті кен -3-ші орынды (США мен Украинадан кейін),

- қорғасын, молибден қоры 4-ші орынды,

- темірлі кендер қоры – 8-ші орынды (Бразилия, Австралия,, Канада, США, Индия, Россия және Украина елдерінен кейінгі)

- алтын қоры - әлем бойынша 6-шы орынды, СНГ бойынша Россия мен Өзбекстаннан  кейінгі 3-ші орынды иеленген.

Пайдалы қазбалар кенорындары 3 түрге бөлінеді:

- жанғыш пайдалы қазба (көмір, нефть, торф, табиғи газ). Нефть пен газ-Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облыстарында және Батыс Қазақстанда  топталған. Көмір-Қарағанды, Павлодар, Екібастұз және Қостанай облыстарында.

- кенді (рудные) пайдалы қазба (тау жыныстар кені, металды пайдалы компоненттер және металл емес (графит, асбест). Темір кенорны- Соколов-Сарбай, Қашар кенорындары; Орталық Қазақстанда Атасу және Жезді (Мыс) кенорындары; Хромит кенорындары – Қостанай және Шығыс Қазақстан облыстарында; Никель- Ақтөбе облысындағы Кемпірсай кенорны, Аққарға, Ақтаукенорындары Қостанай және Қарағанды облыстарында; Алюминий (Қазақстандағы алюминий шикізаты-бокситтер) – Сарыарқа солтүстік –шығысда Астана төңірегінде; Мыс – Жезказған, Қоңырат, Бозшаколь.  Полиметалдар- бағалы компоненттер- қорғасын, мырыш, мыс қосылыстары және алтын күміс – Ащысай, Мырғалымсай Қаратау тауында;  Алтын– Орталық Қазақстан аумағында Степняк, Ақсу, Майқайың кенорындары.

- кенсіз (нерудные) пайдалы қазба(металл емес және жанбайтын пйдалы қазылымдар. Оларға жататындар: құм, бор, әк және әртүрлі тұздар). Фосфориттер Оңтүстік Қазақстанда Қаратау тауында; ірі кенорындар-Шолақтау, Ақсай, Жаңатас; тұздар–Прикаспийский

Жер қойнауындағы табиғи байлықты іздеу, ашу, олардың қандай тереңдікте жатқаны, кен орнының көлемі, пішіні, жатыс жағдайлары және басқа кен өндіруге қатысты ерекшеліктері жайлы мағұлматтармен геологтар айналысса, сол анықтамаларға сүйеніп, жер қойнауындағы барланған қазылымдар қорының ысырапсыз алынуына, толығырақ игерілуіне горняктар (тау инженерлері) айналысады. Онан соң қазылып алынған кендер байыту фабрикасына тасмалданады. Байытылып алынған өнім (концентрат) әрі қарай өңдеуге металлургиялық зауытқа жіберіледі.

Қазіргі кезде жер қойнауынан алынатын барлық кен түрлерінен халық шаруашылығының белгілі бір салаларында қолдануға болатын бағалы зат алу үшін кендер алдын ала байытылады. Оның қажетін түсіну үшін қысқаша кеннен таза металдың калай алынатынын қарастырайық. Кенде барлық дерлік металдар минералдар түрінде кездеседі. Кен құрамынан бөлу үшін металлургиялық процестермен өңделеді. Олар минералды балқыту (жылу энергиясымен), не еріту (химиялық энергиямен) арқылы минерал құрамына кіретін элементтерді бір бірінен ажыратуға негізделген.

Қазіргі кезде халық шаруашылығында пайдаланылатын кендерде, әсіресе, түсті және сирек кездесетін металдар кендерінде, металл мөлшері өте аз.

Кен байыту—бос тау жыныстарынан пайдалы минералдарды бөліп алу мақсатында минералдық шикізаттарды алдын ала өңдеу процестерінің жиынтығы. Кен байыту нәтижесінде екі түрлі өнім түзіледі: пайдалы құраушыларының негізгі массасы топтасқан концентрат және қалдық.

Концентратта металдың пайыздық үлесі кендегі үлеспен салыстырғанда ондаған немесе жүздеген есе артады. Концентраттардың құрамы белгілі бір талаптарға сай болуы шарт. Сондықтан байыту процесінен кейін:

- Металлургиялық пештерде қорытқанда шығарылатын шығын көлемі азаяды.

- Байыту процесі қолданылмаса жер қыртысынан тек бай кендерді ғана пайдалану қажет, демек өндірістік кен қоры өте аз болған болар еді.

- Металға бай, бірақ аз учаскіден кен қазу үшін қуатты машиналарды қолдануға мүмкіндік болмай, тек қол еңбегі ғана жұмсалар еді.

- Егер кенде бірнеше метал болып байытылмай металлургиялық зауытқа түссе тек басты метал ғана алынады, ал басқалары іс жүзінде алынбайды. Яғни кен кешенді пайдаланылмайды. Неғұрлым кеннен көп зат толығырақ бөлінсе, оның өзіндік құны төмендейді. Днмек жұмсалған шығын толық қайтарылып қана қоймай, үлкен пайда түсіреді.

- Байытуды қолдану нәтижесінде тек концентраттар ғана тасымалданады, ал қалдық сол сол орында қалып қояды. Демек тасымалдау шығыны көп азаяды.

Сондықтан кенді байытуда халық шаруашылығында маңызы зер деп айтуға болады.

Байыту деп кен құрамындағы минералдарды бірінен бірін бөліп, оларды тиімді пайдалану болып табылады.

Бақылау сұрақтары:

- Табиғи байлыққа сипаттама беріңіз

- Пайдалы қазба деген не?

- Кен деген не?

- Пайдалы қазбалар кенорындарына сипаттама беріңіз

- Байыту процесіне сипаттама беріңіз

- Байыту процесінің жетістіктері неде?

Дәріс 2.Ұсату және ұнтақтау процестері туралы жалпы түсініктер.Ұсату процестерінің технологиялық схемасы.

Дәрістің баяндалу жоспары:

- Ұсату процесінің әрекеті

- Ұнтақтау процесінің әрекеті

- Процестердегі энергияның жұмсалу теңдеуі

Қазылып алынған кеннің ең ірі кесектерінің  диаметрі  1500 мм-ге жетеді. Егер кен жер бетінен, ашық карьерден алынса онда кесектегі 1500 мм-ге жетсе, ал шахталардан алынған кен кесектерінің өлшемі 600-700мм-ден аспайды. Ұсату және ұнтақтау процестері - бір негізді процестер болып табылады.Егер кесектердің диаметірі 5мм-ге дейін ұсатылса процес ұсату деп аталады.Ал одан әрі ұсату процесі ұнтақтау деп аталады. Бұл процестер кенді байытуға дайындау үшін жүргізіледі.Кенді қай мөлшерге дейін ұсату не ұнтақтау қажеттігі тұтас кен кесегіндегі бөліп алуға кеткен әректі болып табылады.

Ұсату және ұнтақтау процестерімен минералдар бір бірімен неғұрлым толық босатылса байыту кезінде соғұрлым бір-бірінен толық босату қиын. Белгілі мөлшерде олар қабысқан күйі қалады. Осындай екі не бірнеше минералдан тұратын қабысты түйіршіктер қалдыққа қалып қояды. Сонымен қатар ұсату және ұнтақтау кезінде бағалы зат түйіршіктерінің белгілі мөлшері өте ұнтақталып кетеді. Бұл жай байыту процестерінің тиімділігін төмендетіп жібереді. Мысалы, түйіршік диаметірі 0,01 мм-ден азайса оларды байытудың қай әдісімен болмасын бөліп алу қиындайды, ал 0,005 мм- ден азайса іс жүзінде бөлінбей қалдықта қалады.

Ұсату немесе ұнтақтау дәрежесі жеткіліксіз болса минералдар қабысты түрде қалады,ал ұнтақтау дәрежесі жоғары болса, тым майдаланып кетеді де  тиімді ұнтақтау дәрежесі тек тәжірибе жүргізу арқылы ғана анықталады.

Ұсату және ұнтақтау процесінде көп энергия шығындалатыны белгілі. Кен байыту фабрикасында шығындалатын барлық энергия 60-75% ұсату және ұнтақтау процестерінде жұмсалатындықтан, “зат қажетсіз ұсатылмасын” деген қағида ұсталынады. Сондықтан көмекші процестер – грохочение және классификациялау процестері қолданылады.

Шығындалатын энергия ұсатуда заттың құрамына кіретін бөлшектердің өз ара байланыс күшін бұзуға жұмсалады. Сонымен қатар кесек мықтылығы кристал структурасының типімен қатар ақауы (дэфект) болуына, сол сияқты микро-жарықшақтарының болуымен байланысты болып келеді. Ұсату процесі алдымен осы микро-жарықшаларымен әлсіз байланысты қабаттар бойымен жүреді. Соның нәтижесінде кесек ұсақталған сайын заттың мықтылығы арта түседі. Энергияның атқаратын жұмысы Робиндер мен Жигачтың теңдеуімен сипатталады

А= А +=K                              (1)

Мұндағы: А- ұсату жұмысы;

- жаңа сырт бет жасауға шығындалған жұмыс;

- деформацияланған көлем;

- жаңа пайда болған бет аудан.

- пропорционалдық коэфицент.

Егер кен кесектерінің диаметірі ұсату процесінде аз ғана кішірейтілсе жұмыстың негізгі деформациялауға жұмсалады. Демек, сыртқы бет жасау жұмыс үлесі аз болады да,  оны есептемеуге болады. Онда жоғарыдағы келтірілген теңдеу Кирпичев – Киктің ұсату заңымен сипатталады:

A = K V                                                        (2)

Ұсату процесінде шығындалатын энергия негізінен жаңа бет жасау жұмысына жұмсалды:

А=S(Риттингердің ұсату заңы)                    (3)

Бонд гипотезасы бойынша толық ұсату жұмысы кесектің колемі және бет ауданы аралығының геометриялық ортасына сәйкес өзгереді:

А=K=K*                                     (4)

Ұсату процесінде кен кесегінің бастапқы диаметірінің неше есе кішірейтетінін корсететін саны ұсату дәрежесі деп атайды . Ол ұсату алдынғы ең ірі кен кесегінің не кен кесектерінің орта диаметірін  ұсатудан алынған кеннің ең ірі кесегінің не кесектерінің орта диаметіріне бөлгендегі бөліндісіне тең, яғни

1=не болмаса   1=                      (5)

Мұнда 1-ұсату дәрежесі.

және  ұсату алдындағы ең ірі кесектердің және кесектің орта диаметірі:

және  -ұсатудан кейінгі ең ірі кесектердің және кесектің орта диаметірі

Бастапқы кен кесегінің диаметірін  (500-1200мм)  белгілі мөлшерге дейін (5-15 мм)  ұсатуды бір аппаратта жүргізу өте қиын. Себебі аппараттың өнімділігі өте төмен болар еді. Сондықтан іс жүзінде кен біртіндеп , яғни сатылай ұсатылады.  Әдетте ұсату сатыларын шартты түрде ірі ұсату , орташа ұсату және ұсақ ұсату деп бөлінеді .  Кейбір қатты кен түрлерін ұсатқанда төрт сатылы ұсату жүргізіледі . Ұсатуға қолданылатын аппараттың ұсату дәрежесі 3 тен 8-ге дейін өзгереді. Ірі ұсату сатысында кесек диаметрі  500-1200 мм –ден   150-350 мм- ге дейін , орташа ұсату сатысында 150-350   мм-ден 50-100 мм-ге дейін, ұсақ ұсату сатысында 50-100 мм-ден 10-20 мм-ге дейін кішірейеді.

Ұсату кезінде кесектердің диаметірі белгілі бір мөлшерге дейін кішірейтіледі. Бірақ,аппараттың ұсатылған кен өтетін жырығының диаметірі белгіленген мөлшерден үлкен кесектер өтіп кетеді. Олардың диаметірін белгіленген мөлшерге жеткізу  үшін бақылау елеуі қолданылады. Елеуіштен өтпеген кен бөлігі ұсатқышқа қайта қайтарылып , ал өткен кен бөлігі келесі ұсату сатысына жөнелтіледі.

Бақылау сұрақтары

- Ұсату процесі қандай агрегаттарда жүргізіледі?

- Ұсату және ұнтақтау процестерінің негізі неде?

- Энергия шығындары қандай теңдеулермен шешіледі?

- Ұсату және ұнтақтау процестерінің теориялық негіздері

Дәріс 3. Ұсату процесі

Дәрістің баяндалу жоспары:

- Ұсатқыш машиналарының типтері.

- Жақты ұсатқыштар.

- Конусты ұсатқыштар

Ұсату процесінде қолданылатын аппараттарда кен тастары төрт түрлі іс әрекеттің:жаншу, жару, соғу және аса майдалауәсерлерімен ұсатылады. Ұсату процесі құрғақ түрде жүргізіледі. Алайда шаңды басу үшін өте аз мөлшерде су бүркіледі. Ұсатқыштар төрт түрге бөлінеді:жақты, конусты, валкты және балғалы.

Жақты ұсатқыштарда кен кесектері қозғалмайтын және қозғалмалы екі жақтың арасында жаншу әрекеттері әсерімен ұсатылады. Олар көбінде іpiұсату сатысында қолданылады. Ұсату  дәрежелері  іс жүзінде 3-4- ке тең, ал кей кезде 8-ге жетуі мүмкін.

Қозғалмалы  жақтын қозғалыс ерекшеліктеріне қарай оларқарапайым (ҚЖҰ) және күрделі қозғалысты (КЖҰ) болып екі түрге бөлінеді. Конструкциялық біраз өзгешіліктері болғанмен олардың жұмыс істеу принциптері және бөлшектері бірдей. Ұсатқыштың корпус (1) пішіні (6-сурет) төрт бұрышты (алдыңғы, артқы және екі жақ қабырғалары).

1-корпус; 2-қозғалмалы жақ; 3-эксцентрикті вал; 4-шатун;5-кергіш плиталар;

6-тартқыш;  7-серіппе;  8-реттегіш сыналар;  9-винт;

10-футеровкалар; 11-білік; 12-шкив.

Cурет 1. Қарапайым (а) және күрделі (б) қозғалысты жақты ұсатқыштардың

схемалы көріністері:

Артқы қабырғаның биіктігі алдыңғы қабырғаның биіктігінен төмен болып келеді. Қарапайым қозғалысты жақты ұсатқышта (1а-сурет) қозғалмалы жақ (2) екі ұшы қабырғаларға орнатылған білікке (11) ілінген.

Қозғалмайтын жақтың рөлін алдынғы қабырға атқарады. Кен осы екі жақтың арасында қабылдағыш жырыққа түсіп, жаншылу арқылы ұсатылып, төменгі жырықтан (шығару жырығы) шығады. Кен кесектерінің ысқылауынан мұжылмас үшін алдыңғы қабырға, қозғалмалы жақ және екі жақ қабырға беттері болаттын мықты сорттарынан жасалынған плиталар футеровкалармен қапталады. Эксцентрикті валға (3) шатун (4) орнатылған. Оның жоғарғы басы вал айналғанда айналмалы қозғалыс жасап, ал төменгі жағы тік бағытта жоғары-төмен түсіп қозғалады. Шатунның төменгі шетінің екі жағында арнаулы ұяшықтар бар. Оларға кергіш плиталардың (5) бастары келіп тіркелeді. Бір кергіш плитаның екінші басы қозғалмалы жақтағы ұяшыққа, ал екінші кергіш плитанын бір басы реттегіш сынадағыұяшықа тіреледі. Кергіш плиталар түсіп кетпес үшін қозғалмалы жақ серіппелі (7) тартқышпен (6) үнемі кейін тартылып тұрады. Эксцентрикті вал шкив (12)  және оған кигізілген белбеулерарқылы электроқозғалтқышымен жалғасады. Шатун жоғары көтерілгенде екі кергіш плиталардың арасындағы бұрыш үлкейеді. Соның  нәтижесінде  қозғалмалы жақ алдыңғы қабырғаға қарай итеріледі. Осы кезде екі жақтың арасындағы кен кесектері жаншылып ұсатылады. Шатун төмен түскенде кергіш плиталар арасындағы бұрыш азайып, қозғалмалы жақ өз салмағымен және серіппелі тартқыштың күшімен оңға жылжыйды. Екі жақтың арасындағы төменгі жырық кеңіп, ұсатылған кен кесектері ұсатқыштан шығады.

Жақты ұсатқыштардың өнімділігі тым жоғары емес. Себебі кен тек қозғалмалы жақ алға жылжығанда ғана ұсатылады. Оның жаншу энергиясын көбейту үшін эксцетрикті валдың екінші шетіне массасы шкивтің массасына тек маховик орнатылған.  Екеуінің тез айналысына байланысты үлкен екпінді күш пайда болады. Ұсатқыштардың өнімділігі жақтардың арасындағы төменгі жырықтың үлкенді кішілігіне байланысты  жырық үлкейген сайын өнімділік арта түседі. Жырықты кеңіту не тарылту бұл ұсаткышта екі әдіспен іске асырылады. 1) арткы кергіш плитаның ұзындауы  не қысқарағы қойылады; (2) реттегіш сынаның артқысы арнаулы винтпен көтеріліп не  түсірілгенде, алыңғы сына горизонталь бағытта оңға не  солга жылжыйды. Онымен 6ipгeкергіш плиталарда жылжып, төменгі жырық кеңіп не тарылады. Ұсатқышқа  кенмен бірге ұсаталмайтын темір заттар түссе, оның белгілі бір бөлшегі сынып кетуі мүмкін. Оған жол бермеу үшін артқы кергіш плита әдейі осал етіп жасалады да күш түссе сол сынады. Соның нәтижесінде қозғалмалы жақ оңға жылжып, жырық кенет үлкейеді де темір зат одан оңай өтеді. Ал сынған кергіш плитакың орнына тез уақытта басқа плита қойылады. Қозғалмалы жақтың еңкігіштігі 200-артпау  керек. Жақты ұсатқьшггардың үлкен-кішілігі олардың кен түсетін жоғарғы қабылдағыш жырығының ұзындығы және көлденеңдігімен сипатталады. Күрделі қозғалысты шекалы ұсатқыштың (6.0-сурет) өзгешілігі сонда қoзғaлмaлы щеканың рөлін шатун аткарады және бір ғана кергіш плита орнатылған. Шатун эксцентриктің әсерімен қозғалғанда оның жоғарғы жағы айналмалы қимыл жасаса, төменгі жағының әр нүктесі эллипсті траекториямен жылжиды. Соның нәтижесінде қозғалмалы жақ (шатун) кен кесектерін тек жаншымай, сонымен бірге жоғарыдан төмен қыса ұсатады.

Жақты ұсатқыштардың конструкциясы қарапайым болып келеді. Кемшілігі-кен қабылдау жырығына дәл түсу қажет. Ол үшін ұсатқыш алдына тек бір қалыпты кен түсіргіш (питатель) орнатылады.

Жақтардың бетіне және екі жақ қабырғаға орнатылған футеровкалардың желіну шығыны бір тонна кенге шаққанда 10-100грамдай. Олар желіну дәрежесі белгілі мөлшерге жеткенде ауыстылып отырады.

Конусты ұсатқыштар конструкция өзгешіліктерімен және ұсатудың қай сатысында қолданылатынына байланысты:

- іpiұсақту

- орташа ұсату

- ұсак ұсату

конусты  ұсатқыштар болып үш түрге бөлінеді. Бұл ұсатқыштарда кен екі конусты бет аралығында жаншылу арқылы іске асырылады. Сыртқы конус бет қозғалыссыз болып, ішкі қозғалмалы конус эксцентрично қозғалатын валға орнатылған. Ол тербелістің нәтижесінде әрбір сәтте сырткы конус бетінің бір нүктесіне жақындап аралықтағы кенді ұсатады. Нүктеге қарама-қарсы бағыттағы нүктеде барынша алыстайды  да, сол тұстан  ұсатылған кен төменгі  жырыктан шығып жатады. Демек, кен үздіксіз ұсатылып, ұсатылғаны үздіксіз шығарылады. Сондықтан бұл ұсатқыштар жақты ұсатқышқа қарағанда өнімді ұсатқыштарға жатады.

Iрі ұсататын конусты ұсаткыштың (ККД) корпусы екі бөліктен 1,2 тұрады (2-сурет).

- конустың жоғарғы бөлігі;  2- конустың төменгі бөлігі:  3-вал;  4-қозғалмалы конус;  5- эксцентрикті стакан; 6- траверс (крестовина);  7- конусты тісті беріліс; 8- вал; 9- шкив; 10- вкладыш; 11- шығарғыш науа .

Cурет 2. Іpіұсатуға қолданылатын конусты ұсатқыштың схемалыкөрінісі:

Жоғарғы белігі (1) қозғалмайтын конус рөлін  атқарады, ал төменгі бөлік (2)ішінде эксцентрикті стакан (5) орналасқан. Қыйылғанан қозғалмалы конус (4) валға (3) орнатылған. Валдың жоғарғы басы траверсада (6) жасалған арнаулы ұяға ілінген, ал  төменгі басы стаканда эксцентрично ойылған шұнқырға бос енгізілген (шұнқырдың өсістаканның айналу өсімен дәл келмейді).

Эксцентрикті стакан вкладыш (10) ішінде екі конусты шестерня(7)( 6іpeyістаканға екіншісі валға(8)бекітілген) арқылы айналады. Ол үшік валдың сыртқы басына электроқозғалтқышпен белбеулер арқылы жалғастырылған шкив (9) орнатылған. Стакан айналғанда ондағы шұңқыр шеңбер жасай орын ауыстырады, ал онымен бірге валдың төменгі басыда сол траекториямен жылжиды. Демек,  қозғалмалы конустың өсіконусты бет жасай шайқалады. Конустың қиғаш бетімен ось аралығындағы бұрыш 17-20.

Кен екі конус аралығына шеңбер бойымен түседі,  ал ұсатылған кен өз салмағымен  төмен жылжып төменгі жырыктың ұлғайған жерлерінен шығып киғаш орналасқан науаға түсіп, (11) ұсатқыштың бір жағынан шығарылады. Кеннен түйісетін конус беттері футеровкамен қапталады. Ұсатқыштың ұсату дәрежесі төмегі сахиналы жырыктың ең үлкен қашықтығымен анықталады. Оны өзгерту үшін вал не жоғары көтеріліп (жьрық кішірейеді), не төмен түсіріледі( жырык ұлғайады). Ол үшін валдың ұяға орналасқан басында қуатты гайка бар. Соны кіргізе не шығара бұрау арқылы вал не көтеріліп, не төмен түседі. Ipіұсатуға қолданылатын конусты ұсатқыштардың ұсату дәрежесі іс жүзінде 3-6-ға тен.

Бұл ұсатқыштардың үлкен - кішілігі екі конус аралығындағы жырықтың ең жоғарғы екі нүкте (А және В ) аралығындағы қашықтықпен сипатталады. Кенмен біpгeбұл ұсатқышқа ұсатылмайтын зат түссе оның сыну қаупін жоятын арнаулы бөлшек жоқ. Валдың шайқалымды қозғалыс саны аз, соған қарай ағын күшіде аз. Соның нәтижесінде ұсатылмайтын заттың кедергі күші пайда болса ол өзінен-өзі тоқтап, электродвигательге тоқ беру тоқтатылады. Бұл ұсатқыштардың редукционды іpіконусты ұсатқыштар дегені түрі бар (КРД). Оларда төменгі жырықты реттеу үшін және сыну Қayпінжоятын арнаулы гидравликалық жүйе бар. Сонын көмегімен вал не көтеріп, не төмен түсіріледі. Бұл конусты  ұсатқыштар жалпы өте күрделі машиналар. Оларды орнату үшін үлкен биіктілік қажет. Үйкелетін бөлшектерді майлау арнаулы қондырғылармен жүргізіледі. Бұлардың артықшылығы біріншіден өнімділіктері. Екіншіден, кенді оларға бір қалыппен түсіруді қажеті жоқ.  Бүкіл  екі конус аралығы түгел кенмен толтырылса да еш мүлтіксіз жұмыс істей береді. Болаттан жасалған футеровканың шығыны орташа бір тонна кенге шаққанда 10г. Ipіұсататын конусты ұсатқыштардың көлемді өнімділігі төменгі формуламен  анықталады:

Q= Kj Kk Kω D2г п в,м2/сағат.	                                                                               (6)

мұнда Кj коэффициент (0.6-0.7-ге тең):

К қ, Kj , Kω-Ірілікті, қаттылықты және ылғалдылықты есепкеалу коэффициенттері;

D-конус диаметрі. м;

г-эксцентриситет;

п- шайқалу жиілігі;

в-  төменгі шығару жырығының ара қашықтығы.

Орташа (КСД) және ұсак (КМД) ұсататын конусты ұсатқыштардың конструкцияларында аз ғана айырмашылықтар бар. Оларды іpіұсататын конусты ұсатқьшпен салыстырсақ бір сыпыра өзгешеліктері бар. Мысалы, бұларда қозғалмалы конус басқаша орнаған. Конустардың бет сызықтары бipбағытта еңкіш, еңкіштік бұрышы үлкен және т. б.

Орташа ұсататын конусты ұсатқышта (КСД) (3сурет) цилиндр пішінді корпуске (1) сақина тәрізді орнатқыш (4) серіппелі (10) болттармен бекітілген. Сақина- лы орнатқыш іш қабырғасында резьба бар. Соған резьба арқылы қозғалмайтын конус (2) орнатылған. Қозғалмалы конус (3) валға (12) орнатылған. Оның жоғарғы басына кенді айналдыра шашыратып түсіретін тарелка (12) бекітілген. Қозғалмалы конустың астыңғы беті сфералы пішінді. Ол сол бетімен қозғалмайтын сфералы бетті тіpeyгe (подшипник 5) бос қойылған. Вал сол тіреудің ортасындағы тесіктен өтеді. Валдың төменгі басы эксцентрикті стакандағы (6) шұңқырға бос енгізілген. Стакан шестернелер (7) вал шкив (9) арқылы электродвигательмен айналғанда, валдың төменгі басы шеңбер жасай қозғалысқа келеді. Соған орай оның жоғарғы басыда айналмалы түрде шайқалады.

1-корпус; 2-қозғалмайтын конус: 3-қозғалмалы конус: 4-сақишалы орнатқыш;

5-сфералы беттітіpey;6-эксцентрикті стакан; 7-конусты тісті беріліс; 8-зал; 9-шкив;

10-болт; 11-серіппе; 12-вал; 13-шашыратқыш тарелка.

Cурет 3. Орташа ұсатуға қолданылатын конусты ұсатқыштың схемалыкөpініcі :

Ұсатылған кен шығатын жырықты кеңейту не тарылту үшін сакиналы орнатқыш ішінде қозғалмайтын конус айналдырылып не жоғары көтеріліп (жырық кеңиді), не төмен (жырық кішірейеді) түсіріледі.

Егер ұсатқышқа ұсатылмайтын зат түссе, оның кедергі күші  әсерімен қозғалмайтын конус сакиналы орнатқышпен бірге жоғары көтеріледі. Себебі оларды конуспен жалғастыратын болттарға (10) серіпелер енгізілген. Ұсақ ұсататын конусты ұсатқыштардың (НМД) ерекшелігі сол екі конустын бет жасау сынақтары параллелге жуык. КСД және НМД ұсатқыштардың көлемді өнімділігін анықтайтын формула:

Q= К П В D2м3/сағат.                                                                              (7)

мұнда         К- пропорционалды коэффициенті

п- шайқалу жиілігі. мин;

D- конустың түпкі диаметрі, м;

в- шығару жырығының ара қашықтығы. м.

Бұл ұсатқыштардың құрылысы өте күрделі. Үйкеліс беттерін майлау автоматты қондырғылар арқылы жүргізіледі. Өнімділіктеріне байланысты конусты ұсатқыштар іс жүзінде кен таралған.

Бақылау сұрақтары:

- Ұсатқыштардың жұмыс істеу принциптерін сипаттау

- Ұсатқыштардың типтерін сипаттау

- Жақты ұсатқыш пен конусты ұсатқыштың ерекшелігі неде?

- Конусты ұсатқыштардың өнімділігі қандай?

- Өнімділікті қалай есептеуге болады?

Дәріс 4 Валкты ұсатқыш машинасы

Дәрістің баяндалу жоспары:

- Валкты ұсатқыштар.

- Соққыш әрекеттегі ұсатқыштар.

- Жұмыс істеу принциптері

Валкты ұсатқыштарда (4 сурет) кен біріне-бірі қарсы айналатын, параллель орнатылған екі валоктың ортасына түсіріледі де, жаншылып ұсатылады. Жалпы олардың бір валокты және төрт валокты түрлері де бар. Олар тегіс бетті және тісті не бұдыр бетті валокты ұсатқыштарболып бөлінеді.

1-корпус; 2-валок; 3-вал; 4-подшипник корпустары;

5-серіппе; 6-винт; 7-шкив.

Cурет 4. Тегіс бетті екі валкалы ұсатқыштың схемалыкөрінісі

Конструкцияларында басқа өзгерістер жоқ. Валокты ұсатқыштардың өнімділігі жоғары емес. Соған байланысты, олар аз өнімді байыту фабрикаларындағана қолданылады.

Тегіс бетті ұсатқыштар орташа және тегіс ұсату сатыларында қатты кен түрлерін ұсатуға қолданылса, тісті және бұдыр бетті ұсатқыштар көбінде көмір, кокс антрацит сияқты жұмсақ және морт қазындыларды ұсатуға қолданылады. Ұсату дәрежелері 3-6-ға тең, кейде 10-ға дейін (тісті бетті ұсатқыштарда) жетеді.

Ұсатқыштардың корпусы төрт бұрышты пішінді 1, корпустың екі ұзын қабырғасына көлденең параллель екі вал (3) және валоктар (2) орнатылған. Әр валдың бір басына электродвигательдермен белбеулер арқылы жалғасқан шкивтер (7) орнатылған. Бұл ұсатқыштардың конструкциясындағы бір ерекшілік-валдарды ұстап тұрған подшипниктер корпустары (4) қабырғалар үстіндегі бағыттаушылардың бойымен қажеті болса арлы-берлі жылжи алады. Кен ұсату кезінде подшипниктер корпустары қозғалмай бір орындатұрады, яғни екі валоктың арасындағы қашықтық өзгермей қалады.

Егер ұсатқышқа ұсатылмайтын зат түссе, оның кедергі күші әсерінен бір валок (суретте оң жақта орналасқан) подшипник корпусымен ұсатқыш корпусы арасына орналасқан серіппені (5) қысып оңға жылжиды да, жырық ұлғайады, Соның нәтижесінде ұсатылмайтын кесек жырықтан етіп кетеді. Содан кейін серіппе серпіліп орнына келіп валокты өз орнына жылжытады. Валоктардың ара қашықтығы: екінші валды ұстап тұрған потшибниктердің корпусын арнаулы винттер (6) арқылы арлы-берлі жылжыту нәтижесінде  өзгертуге болады. Не болмаса екі потшипник корпустарының арасында қалың-жұқа пластинкалар қоюмен өзгертіледі. Кен кесектерін валоктар қауып қысып әкету үшін валоктардың диаметрі ең ірі кесектердің диаметрінен кемінде 20-есе үлкен болуы қажет. Валоктардың беттері желінуден қатты болаттан жасалған бандаждармен қаптау нәтижесінде сақталынады. Бұл ұсатқыштар конструксиясы қарапайым, жұмысы оңай реттеледі. Валкты ұсатқыштардың өнімділігін анықтайтын формула:

Q=60  n в O б D	,  т/сағ                                               (8)

мұнда 	n-бір минуттағы айналу саны;

D-валоктың диаметрі ,м;

L-валоктың ұзындығы ,м;

B-валоктың ара қашықтығы ,м;

ө-ұсатылған кеннің қопсу коэффиценті;

Соққыш әрекетті ұсатқыштарда кен кесектері жылдам айналып қозғалатын денелердің кинетикалық энергия күшімен ұсатылады. Соққыш әрекеттегі ұсатқыштар жұмсақ, тез жарылатын көмір, известняк, асвест тагы сол сиякты қазындыларды орташа және ұсақ ұсату сатыларында қолданылады. Конструкциялық өзгешеліктеріне қарай:

-балғалы,

-ротолы

-білікті (дезинтеграторлар)

ұсатқыштарға бөлінеді. Балғалы және ротор ұсатқыштардың конструкциялық негізі бір. Балғалы ұсатқыштарда кен айналмалы роторға шарнирлі ( яғни қозғалмалы) орнатылған балғалардың соғуымен ұсатылса, роторлы ұсатқыштарда кен роторға тұтастыра қозғалыссыз орнатылған денелердің соғуымен ұсатылады. 5-суретте, бір  роторлыбалғалы  ұсатқыштың схемалық көрінісі келтірілген.

Корпус (1) ішіндегі валға ротор (2) орнатылған. Роторға балғалар (3) шарнирлі бекітілген. Яғни, әр қайсысы бекіту өсінде айнала қозғала алады.Ротор үлкен жылдамдықпен айналғанда ортадан серпінді күштің әсерімен балғалар радиус бағытына сәйкес орналасады.

1-корпус;2-ротор;3-балға;4-плита;5-колосникті тор.

Cурет 5.  Соққыш әрекетті балғалыұсатқыштың схемалы көрінісі

Кен кесектері балғалардың  соғу әрекетінен ыршып қарсы бетте орналасқан плиталарға (4;қатты соғылып жарыла ұсатылады. Ұсатылған кен төмен құлап шеңбер жасай орналасқан  колосникті торға (5) түседі.Одан ұсақтығы жеткен кен өтіп кетеді де, ірілер тағыда балғалардың соққысына түседі.Ұсатқыштың ұсату дәрежесі тор құратын колосниктердің ара қашықтарын өзгерту арқылы реттеледі. Жалпы олардың ұсату дәрежесі 30-ға дейін жетеді. Ротор валда бір-біріне параллель орналасқан бірнеше дискалардан тұрады.Әр дискаға (4) балға орнатылған. Әр балғаның салмағы 3,5 килограмнан 180 килограмға дейін өзгереді. Балғалы ұсатқыштар бір роторлы және екі роторлы түрде жасалады. Роторлы ұсатқыштардың балғалылардан айырмашылығы сол-балға орнына роторға қозғалмайтын соққыштар орнатылғанда, соларға тиіп ыршыған кесектер плитаға ғана созылмай, одан біраз төменірек орнатылған колосникті роторға соғылып, ұсақтары одан өтіп шығады.Демек, колосникті тор ротордың астыңғы жағына емес оң жақ қабырға тұсына орналасқан. Роторлы ұсатқыштарда кен кесектерін соғу күші молырақ, себебі ортадан серпін күш энергиясына соққыш денелермен бірге бүтін ротордың массасы әсерін тигізіп күшейтеді.Білікті  ұсатқыштар  екі цилиндрді ротордан тұрады. Олардың схемалық көрінісі 6-суретте көрсетілген.

Әр ротор екі дөңгелек дисканы кере шеңбержасай орналасқан біліктерден тұрады. Екі ротордың диаметрі әр түрлі болып келеді. Кіші диаметрлі ротор үлкен диаметрлі ротор ішіне орналасқан.

Cурет 6.Екі роторлы ұсатқыштарда біліктердің орналасу схемасы

Бұл суреттен байқағандай екі ротор қарама-қарсы бағытта айналады. Роторлар жабық цилиндрлі корпус ішіне орналасқан.Кен ішкі ротордың ішіне түсіріледі де біліктердің соғуымен ұсатылады.Ұсатылған кен сыртқы ротор біліктері арасынан шығып төмен түседі.

Бақылау сұрақтары:

1.Валкты ұсатқыштардың қандай түрлерін білесіз?

2.Валкты ұсатқыштардың өнімділігі қалай есептелінеді?

3.Соққыш әрекеттегі ұсатқыштарға сипаттама беріңіз

4.Роторлы, балғалы және білікті ұсатқыштардың айырмашылықтары неде?

Лекция 5. Ұнтақтау процестері

Дәрістің баяндалу жоспары:

1.Ұнтақтау технологиялық схемасы.

2.Барабанды диірмендер.

3.Диірмендердің типтері.

Ұнтақтау процестері ұсақ және майда сеппелі кендер байытылғанда ұсату процестерінен кейін жүргізіледі.Байыту процестерінің тиімділігі ұнтақтау процесінің нәтижесімен байланысты болып келеді. Алайда кеннің мөлшерден тыс майдаланып ұнтақталуы өте зиянды.Сондықтан ұнтақтау процесі көбінде екі, не үш сатылы жүргізіледі.Ұнтақтау дәрежесі, әдетте, ұнтақталған зат ішіндегі диаметрі 0,074 мм-ден кіші кластың проценттік үлесімен анықталды.Шартты түрде, ол класстың үлесі 40-60 -тен аспаса ірі ұнтақтау, 60-80-мөлшерінде болса ұсақ ұнтақтау, ал 80-тен жоғары болса өте майда ұнтақтау болып саналады. Кенді қандай ұнтақтыққа жеткізе ұнтақтаудың қажеттілігі бағалы минерал түйіршіктерінің диаметріне (яғни, сеппелік дәрежесіне) байланыысты.Кенді қажетсіз өте майдаламас үшін ұнтақтау процесі кезінде одан ұнтақтығы жеткен бөлігін үздіксіз бөліп алу қажет.Осыған байланысты ұнтақтау апаратынан шыққан зат көбінде классификациялау процесіне түседі. Соның нәтижесінде кеннің ұнтақтылығы жеткен бөлігі бөлініп, ал жетіспеген бөлігі ұнтақтау процесіне қайта қайтарылады.Ұнтақтау процесі, соған сәйкес классификациялауда негізінде су ішінде жүргізіледі.Классификациялау процесі екі өнім алынады; ұнтақтығы жеткен жеткен бөлік түрінде шыққан өнім ағызынды деп, ал ұнтақтығы жетіспеген бөлік қ ұ м деп аталады. Құм қайтадан диірменге қайтарылса ұнтақтау тұйық циклде, ал сол қайтарылмасашық циклде жүргізіледі. Ашық цикл әдетте ұнтақтау тек бірінші сатысында ғана қолдануы мүмкін. Іс жүзінде жиі қолданылатын да ұнтақтау схемалары 7-суретте келтірілген.

Сурет 7.Ұнтақтау схемалары

Бір сатылы ұнтақтау кендегі бағалы минерал түйіршектерінің сеппелі (яғни диамерлері ) біркелкіге жақын және ірілеу болсақолданылады.Ал сеппелік тым үлкен шекте өзгеретін болса сатылы ұнтақтаудың тиімділігі арта түсті.

Ұнтақтауды тұйық циклде жүргізгенде диірменнің өнімділігі және процестік тиімділігі оған қайта айналып түсетін құмның массасына тәуелді.Оны айналмалы жүк деп атайды.

Айналмалы жүктің мөлшерін анықтайтын формула:

мұнда 3, 2, және 1– ағызынды, диірменнен шыққан өнімдегі жәнеқұмдағы -0,074+0мм кластың проценттік үлестері.

Мұндай жағдайда іс жүзінде ұнтақтаудың әр сатысынан кейін байыту процестері жүргізіліп отырады. Соған сәйкес схема сатылыбайыту депаталады.

Диірменде кен әртүрлі әрекеттердің әсерімен ұнтақталады.Кен байыту фабрикаларында көп тараған әдістерге шарлармен, біліктермен, кеннен бөлінген белгілі бір ірілік класпен және кен кесектерінің өзін-өзі ұнтақтау жатады.Солардың ішінде байыту фабрикаларында көп тарағаны барабанды  диірмендер.

Барабанды диірмендер ұнтақтаушы денелеріне байланысты шарлы, білікті, галькалы және өзін-өзі ұнтақтайтындиірмендер болып бөлінеді. Олардық әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктері бар.

- Шарлы диірмендердің барабан диаметріне байланысты ұзындығына тең немесе үлкенірек;

- Білікті диірмендердің ұзындығы барабанды диірменге қарағанда 1,5-3,0 есе үлкен.

- Галькалы диірмендер шарлы диірменге ұқсас;

- Өзін-өзі ұнтақтайтын диірмен барабан диірмендерінен 3 есе үлкен;

Білікті диірмендер кенді ірі және біркелкі ұнтақтауға қолданылады. Шарлы диірмендер ұнтақты орталықтан шығару және тор арқылы шығару диірмендері болып екі типке бөлінеді. Тор арқылы шығару типі бірінші және екінші ұнтақтау сатысында қолданылады, ал бірінші типы (орталықтан шығару) екінші және үшінші ұнтақтау сатысында қолданылады.

Галькалы диірмендер алдын ұнтақталған, бірақ ұнтағы жеткпеген, байыту процестерінен алынған өнімдердің ұнтақтығын белгілі бір мөлшерге жеткізу үшін қолданылады.

Өзін-өзі ұнтақтайтын диірмендердің ерекшеліктері оларға кен бірден ірі ұсату сатысынан кейін түседі, яғни оларда орташа, ұсақ ұсату және ұнтақтау процестері бірге жүргізіледі.

Ұнтақтау процесі сулы ортада жүргізіледі. Су процестің өнімділігіне көп әсер етеді. Сондықтан диірмендерге түсетін қатты затпен судың ара қатынасы белгілі мөлшерде болуы керек. Су мөлшері артқан сайын заттың диірмен арқылы өтуі жылдамдап, массалық өнімділігі артады. Алайда заттыңұнтақталуы төмендейді. Ал, керісінше су мөлшері төмендеген сайын массалық өнімділігі төмендеп, ұнтақталуы артады. Ондай жағдайда кен аса майдаланып кетеді. Орташа есеппен алғанда қатты зат салмағымен су салмағының ара қатынасы 3:1 тең болады (қатты зат үлесі 75%-ға тең). Қатты кен ұнтақтағанда суды азайту керек те, жұмсақ кен ұнтақтағанда су көбейтілуі керек. Ұнтақтау процесіне әсер ететін фактор- диірменнің айналу саны. Кен шарлардың біліктердің немесе кен кесектерінің биіктен құлап соғылуымен ұнтақталады. Олар неғұрлым биіктен құласа, соғұрлым соғу күші артады. Олардың құлау биіктігі жылдамдығымен анықталады. Бірақ айналу жылдамдығы белгілі мөлшерден артық болса ортадан тепкіш күш ауырлық күштен басым түсіп, шарлар (біліктер, кесектер) барабанның екі шетіне жабысып онымен бірге айнала бастайды. Мұндай айналу санын аумалы айналу саны деп айтады. Ол келесі формуламен шешіледі:

=.

мұнда R және D барабанның радиусы және диаметрі, м.

Сондықтан тиімді айналу саны одан аз болуы тиіс.

Cондықтан тиімді айналу саны одан аз болуы керек. Әдетте ол аумалы айналу санының 70-80% -не тең. Қатты кен ұнтақталғанда айналу саны көбірек, ал жұмсақ кен ұнтақталғанда азырақ болуы керек. Барабанды диірмендердің нақтылы өнімділігі диірменнен, мысалы бір сағатта өтіп шығатын кеннің жалпы массасы емес. Сол уақытта ұнтақ ішінде пайда болатын  -0,074+0мм кластың массасымен бағаланады. Осыған орай массалы өнімділік келесі формуламен анықталады:

Q = g V i(βi-βk)(10)

βiжәнеβk-0.074 + 0мм кластың диірменге түсетін және одан шығатын зат ішіндегі үлестері

Ұнтақты тор арқылы шығаратын шарлы диірмендер цилиндрлі барабаннан тұрады (суретте көрсетілген). Оның екі жағына кен түсірілетін (3) және шығарылатын (4) қуыс цафпалармен бірге құйылып жасалған екі қақпақ (2) болаттармен бекітілген. Барабан цафпаларымен бетонды тірегіштерге орнатылған сырғымалы подшипниктерде (5) айналады. Ол үшін барабанның бір шетіне тісті венец (5) орнатылған. Сол арқылы тісті шестрнямен жалғасып электродвигательмен айналдырылады. Диірменнің шығару шетіне жақын тор (7) орнатылған. Оның орта тұсы тұтас, ал айналдыра шетінде бір не екі қатар тесіктер бар. Сулы ұнтақ сол тесіктер арқылы өтіп тормен қақпақ аралығындағы қырлармен бөлінген камераларға түседі. Олардың ішінде көтеріліп белгілі бір деңгейге жеткенде төмен ағып, шығарушы цапфаға түсіп диірменнен шығады. Ұнтақтың осылай шығуы заттың диірмен арқылы өту жылдамдығын өсіріп, массалы өнімділігін көбейтады. Екіншіден заттың майдалануы азаяды.  Кен диірменге арнайы түсіргіш арқылы (9) түсіріледі. Барабанның және қақпақтың ішкі беттері мұжылмас үшін арнайы футеровкалармен қапталады. Олар барабанға және қапаққа болттармен бекітіледі. Диірменге салынатын шарлардың диаметрі 30-120мм-ге тең. Олардың жалпы көлемі диірмен көлемімінің 40-45%-не тең.

Ұнтақталған кенді орталықтан шығаратын диірменде (МШЦ) тор жоқ, сулы ұнтақ диірменнің шығарушы цапфасынан асып төгілуі арқылы шығады.

Білікті диірмендер (МСЦ) сулы ұнтақ тек цапфадан асып төгілу арқылы шығады. Кен барабан ішіне салынған ұзындықтары барабан ұзындықтарына жақын, диаметрлері орташа 50-100мм-дей болат біліктерімен ұнтақталады.

Галькалы диірмендер басқа димірмендермен ұнтақталып, артынан байытылу кезінде  алынған кейбір өнімдердің ұнақтылығын арттыру үшін қолданылады. Ұнтақтаушы дене ретінде орташа ұсату сатысынан кейін кеннен белгілі мөлшері 50-100мм ірілік класы бөлініп пайдаланылады. Бұл диірменді де кен өзін-өзі ұнтақтайтын диірменге жатқызуға болады.

Кен өзін-өзі ұнтақтайтын диірмендерге ірі ұсату сатысынан шыққан ірілігі 350мм-ге жететін кен кесектері түседі. Ірі кесектер ұсақтауларын ұсатып, өз іріліктеріде біртіндеп кішірейеді. Осы әдіспен ұнтақтау процесінде кеннің аса ұсатылуы азаяды. Нәтижесінде технологиялық көрсеткіштер біраз артады. Бірақ шарлы және білікті диірмендермен салыстырғанда өнімділігі төмендейді, ал электроэнергия шығыны артады. Ұнтақтау құрғақ немесе сулы ортада жүргізіледі.

Сулы ортада ұнтақталған кен цапфаға бекітілген – ұсақ тесікті классификатордан өтеді. Құрғақ ұнтақтау процесінде ұнтақ диірменнен арнаулы жүйемен ауаны сору арқылы шығарылады. Осыған сәйкес классификациялауда ауаның күшімен жүргізіледі.

Барабан ішінде түскен кенді тек диірмен айналы өсінен төмен орналасқан түбі дөнгеленген науаға түседі. Ондағы пульпа түріндегі затты диірменге тек улиткалы не комбинациялы түсіргішпен ғана жеткізуге болады. Улиткалы түсіргіштің айырмашылығы сол-барабанға улитка пішінді кесіп орнатылған. Оның тесікті басы пульпаға енгенде іші толады да, жоғары көтерілгенде ол пульпа ағып диірменнің цапфасына түседі.

Бақылау сұрақтары

- Ұнтақтау процесі қанша сатыда жүргізіледі?

- Тұйық және ашық циклдар дегенді қалай түсінесіз?

- Классификациялау процесі қалай жүргізіледі?

- Айналмалы жүк деген не?

- Барабанды диірмендердің қандай түрлерін білесіз?

- Ұнтақтау процесі қандай ортада жүргізіледі?

Дәріс 6. Елеу процесі

Дәрістің баяндалу жоспары:

1.Грохочениениенің қолданылуы.

2.Түйіршіктер және ірілік кластар туралы түсініктер.

Әр түрлі кесекті не түйіршікті затты елеуіштер арқылы өткізіп екі не бірнеше ірілікті кластарға бөлу процесі елеу (грохочение) деп аталады.

Байыту фабрикаларында елеу процесі арнаулы аппараттарда- елеуіштерде (механикаландырылған елеуіштер) жүргізіледі. Егер елеуіште бір тор орнатылса бастапқы зат екі, ал екі тор орнатылса үш ірілік кластарға бөлінеді. Елеу қажеттілігіне қарай әртүрлі мақсаттармен қолданылады:

1) ұсату процестерінде ұсатқыштар алдында оларға түсетін көп ішіндегі сол сатыда ұсатуды керек етпейтін даяр ірілік класын бөліп алуға, яғни көмекші процесс ретінде;

2) кейбір байыту процестері алдында (отсадка) әртүрлі ірілік кластарды жеке байыту қажеттігі болғанда дайындау процесі ретінде;

3) кейбір қазындылардың, мысалы, көмір, темір кендері тек ірілік кластарға бөлгенде әр түрлі сортты өнімдер алынады. Осындай мақсатпен қолданылғанда елеу байыту процесінің рөліатқарады;

4) кейбір процестерде (мысалы, ауыр ортада байытуда) қатты заттан суды бөлу үшін де елеу қолданылады, яғни елеу сусыздандыру процесіне айналады.

Елеу байыту фабрикаларында кеңінен таралған процесс. Сонымен қатар ол құрылыс материалдарын дайындау өндірісінде ұсатып сорттау фабрикаларында негізгі процестердің бірі ретінде қолданылады.

Түйіршіктер және кесектер шар не куб сияқты дұрыс пішінді болмайды. Олардың ірілігін бағалағанда орта диаметрін табу қажет. Ол үшін түйіршіктің ірілігі үш бағытта өлшенеді:

- ұзындығы - L

- көлденеңі-B

- биіктігі-Н

Орта диаметр есептелінеді. Ірілі ұсақты түйіршіктерден тұратын араласқан қоспаға гранулометриялық талдау жасау үшін аралас заттың ірілігі соның ішіндегі ең ірі кесектің және ұсақ түйіршіктің диаметрін көрсету арқылы белгіленеді. Мысалы ең үлкен кесектің диаметрі 500мм ал ең ұсақ түйіршіктің диаметрі 1мм болса бұл қоспаны гранулометриялық сипаттау былай көрсетіледі: -500 + 1мм.

Алу белгісі қоспа ішіндегі кесектердің барлығының диаметрі 500мм -ден кіші, ал қосу белгісі барлығының диаметрі 1мм -ден үлкен екенін көрсетеді.Егер аралас тесік диаметрі 100мм -ге тең елеуіштен өткізілсе екі өнім алынады:елеуіштен өтпеген және өтіп кеткен өнімдер. Алғашқы аралас екі ірілік класқа бөлінеді. Кластардың ірілігі былай сипатталады:үстіңгі клас -50 + 100мм астыңғы клас -100 + 1мм.Егер аралас бірнеше елеуіштен өткізілзе онда одан бірнеше ірілік кластар алынады.

Түйіршіктер араласының ірілігі не ұсақтығы осы аралас құрамына кіретін әр түрлі ірілік кластардың үлесімен яғни гранулометриялық құрамын анықтау үшін елеуішті талдау седиментациялық талдау және микроскоппен талдау әдістері қолданылы.

Елеуішті талдау деп затты тесік диаметрлері әртүрлі елеуіштердің жиынтығынан өткізіп ірілік кластарға бөлуді аитады. Стандартты елеуіштер жиынтығының бірнеше түрі бар.Әр түрінде жиынтыққа кіретін елеуіштердің тесіктерінің диаметрі кездейсоқ емес бір заңдылыққа бағына өзгереді. Осылай бір жүйемен өзгерген тесік диаметрлері тізбегін классификациялау шкаласы деп атайды ал тізбекте қатар тұрған екі елеуіштің тесіктерінің диаметрінің бөліндісін шкаланың модулі деп атайды. Ірілігі мм-деп жоғары ірілік кластарын алуға қолданылатын елеуіштердің шкала модулі екіге тең. Мұндай елеуіштер әдетте тесіктері штампылау арқылы тесілген болат беттен жасалады. Тесіктері көбінде дөңгелек пішінді болады. Елеуіштер төрт бұрышты түрде жасалады. Ірілігі 3мм-ден төмен кластарын алу үшін қолданылатын елеуіштердің шкала модулі 1,414 не 1,189-ға тең (төмендегі кестеде көрсетілген). Мұндай елеуіштер сымнан тоқылады.

Кесте 1- Елеуіштер сипаттамасы

| ГОСТ 358-53-ке тәуеді елеуіштер тесік диаметрі, мм |  | 1,414 модульді елеуіштер |  |  | 1,189 модульді елеуіштер |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тесік диаметрі | сым диаметрі | Меш саны | тесіктер диаметрі | сым диаметрі | меш саны | тесіктер диаметрі |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | 3 | 6,68 | 1,78 | - | - |
| - | - | 4 | 4,7 | 1,65 | - | - |
| - | - | 5 | 3,96 | 1,12 | - | - |
| 2,5 | 0,5 | 8 | 2,38 | 0,813 | 8 | 2,3 |
| 2 | 0,5 | 9 | 2,98 | 0,839 | - | - |
| 1,6 | 0,45 | 10 | 1,65 | 0,89 | 10 | 2 |
| 1,25 | 0,4 | 12 | 1,4 | 0,71 | 12 | 1,68 |
| 1 | 0,35 | 14 | 1,17 | 0,635 | 14 | 1,41 |
| 0,9 | 0,35 | 16 | 0,99 | 0,596 | 16 | 1,19 |
| 0,8 | 0,3 | - | - | - | 18 | 1 |
| - | - | 20 | 0,83 | 0,437 | 20 | 0,84 |
| 0,7 | 0,3 | 24 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| - | - | - | - | - | 25 | 0,71 |
| 0,63 | 0,25 | 28 | 0,59 | 0,318 | - | - |
| 0,56 | 0,23 | - | - | - | 30 | 0,59 |
| 0,5 | 0,22 | 32 | 0,495 | 0,3 | - | - |
| 0,45 | 0,18 | 35 | 0,417 | 0,31 | 35 | 0,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | 40 | 0,42 |
| 0,355 | 0,15 | 42 | 0,351 | 0,254 | - | - |
| 0,315 | 0,14 | - | - | - | 45 | 0,35 |
| - | - | 48 | 0,295 | 0,234 | - | - |
| - | - | - | - | - | 50 | 0,3 |
| 0,25 | 0,13 | 60 | 0,246 | 0,178 | 60 | 0,25 |
| 0,2 | 0,13 | 65 | 0,208 | 0,183 | - | - |
| - | - | - | - | - | 70 | 0,217 |
| 0,18 | 0,13 | 80 | 0,175 | 0,142 | 80 | 0,177 |
| 0,14 | 0,09 | 100 | 0,147 | 0,107 | 100 | 0,15 |
| 0,125 | 0,09 | 115 | 0,124 | 0,097 | - | - |
| - | - | - | - | - | 120 | 0,125 |
| - | - | - | - | - | 140 | 0,105 |
| 0,1 | 0,07 | 150 | 0,104 | 0,066 | - | - |
| - | - | 6 | 3,3 | 0,915 | - | - |
| - | - | 7 | 2,79 | 0,834 | 7 | 2,83 |
| 0,09 | 0,07 | 170 | 0,088 | 0,061 | 170 | 0,088 |
| 0,071 | 0,055 | 200 | 0,074 | 0,053 | 200 | 0,074 |
| 0,063 | 0,045 | 250 | 0,061 | 0,041 | 230 | 0,062 |
| 0,056 | 0,04 | 270 | 0,063 | 0,041 | 270 | 0,053 |
| 0,04 | 0,03 | 325 | 0,043 | 0,036 | 325 | 0,044 |

Меш деп елеуіш бетіндегі ұзындығы 25,4мм-ге тең сызық бойындағы тесіктер санын атайды. Зат елерде елеуіштер ретімен бірінің үстіне бірі қойылады. Ең үстіне үлкен тесікті ең астына ең кіші тесікті елеуіш орналасады. Үстіңгі елеуіштің беті қақпақпен жабылып ең астыңгы елеуіш арнаулы қабылдағыш үстіне қойылады. Ең ұсақ елеуіштің тесігінің диаметрі 0,040мм-ге тең. Демек елеуішті талдау әдісін тек 0,040мм-ден жоғары ірілік кластарды алуға қолданылады. Одан төменгі ірілік кластарды алу үшін седиментациялық әдіс қолданылуға тиіс. Затты елеу үшін оның белгілі бір массасы үстіңгі елеуішке салынады. Сонсоң елеуіш жиынтығы 10-30 мин арнаулы сілкіндіргіш қондырғыға қойылып тербетіледі. Елеу уақыты өткен соң әр елеуіштің үстінде қалған зат өлшеніп массасы табылады.Ірілік кластардың қосынды массасы табылған соң ірілік кластың проценттік шығымы есептеледі. Осы алынған деректерден қоспа ішінде әртүрлі ірілік кластардың үлесін яғни затта ұсақ материал көппе әлде ірі материал көппе я болмаса олар бір келкі үлесті екені айқындалады. Деректер көрнекті  болу үшін оларды грфикалық түрде бейнелейді. Ол үшін әдетте қосымтал шығым сызықтары созылады. Қосымтал шығымдарды әр кластың шығымдарын үстіңгі жағынан бастап төмендей қосып табады. Елеуішті талдаудан алынған осындай барлық деректерді жазу тәртібі көрсетілген. Абцисса өсіне елеуіштің тесігінің диаметрі яғни клас диаметрі салынады. Қосымтал шығым сипаттамалы сызықтар бүкір ойдым не түзуге жақын түрде болады. Сол түрлеріне қарап алғашқы қоспада ірілік кластардың үлестерінің ара қатынасын яни онда ірі кластардың не ұсақ кластардың азды-көптігін білуге болады:бүкір сызық ірі кластардың ал ойдым сызық ұсақ кластардың басымшылығын көрсетеді.

Ірілік кластың шығымы, , %

Елеуіштер тесіктерінің диаметрі, мм

Сурет 8. Іріліктің гранулометриялық сипаттамасы

Түзуге жақын сызық затта ірі-ұсақ кластардың бір келкі кездесетінін көрсетеді.Қосымтал сипаттамалы сызықтарды пайдаланып қоспа ішіндегі кез келген ірілік кластардың шығымын тауып алуға болады. Ол үшін абцисса өсінің боцынан керек кластың диаметрін белгілейміз де сол нүктелерден осы өсъке перпендикуляр түсіріледі. Іздеп отырған ірілік кластың шығымы осы ордината өсінен табылған екі нүктемен шектелген процентке тең. 8-суретте - 30+15 ірілік кластың шығымы 30-15=15 екені көрсетілген.

Бақылау сұрақтар

- Елеу процесінің механизмінін түсіндіріңіз

- Елегіштер қандай мақсатта қолданылады?

- Түйіршіктердің орташа диаметрі қалай есептелінеді?

- Меш деген не?

- Елеуішті талдау деген не?

Лекция  7. Грохоттар, олардың типтері

Дәрістің баяндалу жоспары:

- Грохоттар мен елеу тиімділігі.

- Грохоттардың типтері.

Әр түрлі белгілеріне қарай елеуіштер бірнеше түрге белінеді. Елегіш торларының пішініне қарай жазық бетті (колосникті, жазықтықта тербелуші, дірілдеуік, валкалы елеуіштер), конусты бетті, дөңгелек бетті (барабанды елеуіштер) және ойық бетті (доғалы) болып бөлінеді. Елеуіш беттің қыймылына қарай қозғалмайтын (колосникті, доғалы) және қозғалмалы (дірілдеуік, валкалы, барабанды) болып бөлінеді. Барлық елеуіштер негізінен үш бөліктен түрады: елегіш бет, корпус және қимылға келтіру механнзм. Кен байыту фабрикаларында ең көп тарағаны дірілдеуік елеуіштер. Олардың өнімділігі де және тиімділігі де басқалармен салыстырғанда жоғары келеді. Елегіш бет негізінен үш түрде жасалады: 1) қатар-қатар, өз ара белгілі қашықтықта орналасқан біліктерден не рельс кесінділерінен түрады; 2) әр түрлі пішінді тесіктері бар (дөңгелек, төртбұрышты, жарықты) цилиндрлі не жазық болат беттен жасалады; 3) сымнан тоқылады. Білікті не колосникті торлар әдетте ірі ұсату сатысында, жазық болат бетті торлар орташа және ұсақ ұсату сатыларда, ал тоқылған торлар кейде үнтақтаудың бірінші сатысында қолданылады. Елегіш беттің тесіктерінің қосынды ауданының бүтін бет ауданына қатынасы цима коэффициенті деп аталады. Ол неғұрлым үлкен болса, елеу тиімділігі өседі.

Елеу тиімділігі деп тордан өткен ірілік кластың массасының сол кластың елеуге түскен бастапқы зат ішіндегі массасына қатынасын атайды. Ол процентнен не бірлік үлеспен сипатталады. Егер елеуге түсетін заттың массасын Q, елеуіштен өткен асіыңғы класты С, өтпеген үстіңгі класты Т әріптерімен, ал бөліп алынатын ірілік кластың олардағы үлесін α, β және υ әріптерімен белгілесек, жогарыда келтірілген анықтамаға сәйкес елеу тиімділігі (Е) мына формуламен есептеледі:

E=100                         (11)

Өндірістік жағдайда, процестің үздіксіз және үлкен көлемде жүргізілуіне байланысты елеуге түсетін және одан шыққан астыңғы класты өлшеу қиын. Сондықтан әдетте елеуге түсетін заттан және өтпеген үстіңгі кластан сынама алынады. Әр сынама өлшенеді де, тесік диаметрі елеуіштің тесік диаметрімен бірдей елеуіште мүқият еленеді. Соның нәтижесінде олардағы бөлуге қажет кластың проценттік үлесі (а және v) есептелінеді. Ал елеуіштен өткен астыңғы класс тек бөлуге қажет кластан тұратындығынан δ=100%. Сонда жоғарыда келтірілген формулада, яғни

Е=·%                                        (12)

Мысалыға алатын болсақ, елеуге түсетін кенде бөлуге қажет кластың үлесі 15%, елеуіштен өтпеген үстіңгі класта 2% болса елеу тиімділігі 87,9%. Демек, бөлуге қажет кластың 12,1% әртүрлі себептермен елегіштен өтпегенін керсетеді. Елеу процесінің екінші керсеткіші - өнімділігі (тонна/ сағат). Бірақ ол процестің тиімділігі бір мөлшерден аз болмауына байланысты анықталуы керек. Екі елеуіштің өнімділігін,мысалы, тек олардың елеу тиімділігі бірдей болғанда ғана салыстыруға болады. Дірілдеуік елеуіштің массалы өнімділігін анықтайтын эмпирикалық формула:

Q=F·g·δ·k·l·m·n·o·p  т/сағат.

мұнда, Ғ- елегіш беттің ауданы, м²;

g -1м² шаққандағы елегіш беттің үлесті өнімділігі, м²/сағат;

δ- үйінді тығыздық, т/ м²;

k,·l,·m,·n,·o,·p – әр түрлі факторлардың елеуге тигізетін әсерін есепке алатын түзету коэффиңиенттері (анықтамадан алынады).

Елеу тиімділігігне бірнеше факторлар әсер етеді. Олардың негізгілері:

1) еленетін заттың ылғалдылығы. Неғүрлым ылғалдылық жоғары болса (әсіресе 10%-тен артса) түйіршіктердің өз ара жабысуының, тесіктерінің тез бітелуінің нәтижесінде елеу тиімділігі төмендейді;

2) бөлуге қажет кластың ірілігі жоғарылаған сайын елеу тиімділігі артады;

3) кен ішінде диаметрі елегіш бет тесіктерінің диаметріне жақын түйіршіктер үлесі көбейген сайын елеу қиындай береді. Себебі ондай түйіршіктер тесіктерге қыстырылып, бірақ өтпей оларды бітеп қалады. Мұндай түйіршіктер «қиын түйіршіктер» деп аталып кеткен;

4) елегіш беттің келбеу бұрышы үлкейген сайын және оның ұзындығы қысқарған сайын, сол сияқты елегішке түсірілетіп заттың массасы тиісті мелшерден асса, оның елегіш бет арқылы өту жылдамдығы өсіп, түйіршіктердің тесіктерден өту мүмкіншілігі азаяды;

5) түйіршіктердің домалақтығы артқан сайын тесіктен етулері жылдамдайды.

Қозғалмайтын елеуіштер. Колосникті елеуішітер. Олар көлбеу (30-50) қатар-қатар орналасқан бір-бірімен көлденең біліктермен (2) бекітілген колоспиктерден (1) (рельс кесінділеріне қиындылары трапеңиялық пішінді біліктер) тұрады.

Кен кесектері шашылмас үшін колосникті беттің ұзын бойына екі қабырға орнатылған (3). Кен елеуіш арқылы өткенде ұсағы колосниктер аралығындағы жырықтан өтіп, ал өтпенген кесектер өз салмағымен домалай қозғалып, ұсатқышқа түседі. Колосниктер аралығындағы қашықтық бөліп алуға қажет кластың диаметріне сәйкес белгіленеді.

- Колосниктер; 2- біліктер; 3-қабырға

Сурет  9.  Колосникті грохот

Елеуіштің көлденеңі елеуге түсетін ең ірі кесектерден 3 есе, не одан кеп есе үлкен болуы керек, ал ұзындығы келденеңінен 2-3 есе артық болады. Колосникті елеуіштер негізінде ірі ұсату сатысында, сирек орташа ұсату сатысында қолданылады. Елеу тиімділіктері 50-60 %-тен аспайды.

Доғалы елеуіштердің торы жартылай шеңбер бойына түсетін заттың қозғалу бағытына көлденең орналасқан, ара қашықтығы жақын колосниктерден (2) тұрады.

Бұл елеуіштерге диірмендерде ірі ұнтақталған, сумен араласқан зат (пульпа) түседі. Пульпа қабылдағыш қорапқа 3 өз салмағымен не насостың айдау қысымымен түсіріледі. Қораптан тор бетіне түскенде ірілігі тор жырығынан кіші түйіршіктер сумен бірге өз салмағымен және ортадан тепкіш күш әсерімен тордан өтіп корпус (1) арқылы шығарылады. Тор үстінде қалған зат сырғып жылжып, тордың төменгі шетінен шығады.

Түйіршіктердің жырықтан өтуін жеңілдету үшін колосниктердің көлденең қимасы трапеңия пішінді жасалады. Колосниктердің ара қашықтығы орташа 0,3-3 мм-ге тең.

Доғалы елеуіштер көбінде темір байыту фабрикаларында қолданылады. Олардың елеу тиімділігі 30-75%. Цилиндр-конусты елеуішітер доғалы елеуіштерге үқсас. Корпус (1) ішіне жоғары жағы цилиндрлі бет (3), ал төменгі жағы конусты бет (4) құрай колосниктер орналасқан не сымдар тартылған. Пульпа цилиндрлі қабылдағыш қорабқа (2) жанама бойымен бекітілген құбыр арқылы қысыммен түседі. Соның нәтижесінде ол төмен қарай айналма қозғалыс жасай жылжиды. ¥сақ класс орталықтан тепкіш күш әсерімен сумен бірге елегіш беттен өтіп, корпустың түбінде орнатылған патрубок арқылы, ал тордан өтпеген жоғарғы ірі класс конус түбіндегі патрубок арқылы шығады.

- Корпус; 2- қиындысы трапециалы колосниктер;

- қабылдағыш қораб

Сурет 10.  Доғалы грохоттың схемалы көрінісі

Қозғалмалы елеуіштер. Барабанды елеуіштердің елегіш беті цилиндр не конус пішінді келеді. Елегіш бет не тоқылған тордан не тесілген болат қаңылтырдан жасалады да, цилиндрлі не конусты каркасқа орала орнатылады. Барабан екі шетіне жақын орнатылған бандаждар (3) арқылы тіремелі роликтер үстінде айналады. Материалдардың белгілі жылдамдықпен жылжуы үшін барабан 4-10 бүрыш жасай көлбеу орнатылады. Қозғалу кезінде ұсақ класс барабанның үзын бойымен тордан өтіп науаларға түседі де, ал ірі класс барабанның екінші шетінен барып шығады. Кейде бір елеуіштен бірнеше ірілік кластар алуға болады. Ол үшін барабанның ұзын бойы бірнеше секцияларға бөлініп, әр секцияға тесік диаметрі әр түрлі торлар орнатылады: материал түсетін басына жақын секцияға ең үсақ тесікті тор одан кейін ірі тесікті торлар орналасады. Әр секциядан шыққан кластар жеке науаларға түседі.

Елеу тиімділігі барабанның диаметрі, ұзындығы және айналу жылдамдығымен байланысты. Неғұрлым диаметр және ұзындық үлкен болса тиімділікте соғұрлым өседі. Олардың диаметрі 0,5-3,0 м, ал ұзындығы 2,0-9,0 метрғе дейін жетеді. Айналу жылдамдығы барабанның диаметріне байланысты анықталады:

П = 8√R:14√R, айналу/мин                               (13)

мұнда, Я - барабанның диаметрі.

Көмір байыту фабрикаларында қолданылатын елеуіштердің бір түрі - валкалы елеуіштер. Елегіш бет көлбеу орналасқан рамаға көлденең параллельді орнатылған валоктардан тұрады. Олардың саны 7-14. Олардың бәрі материалдың қозғалу бағытына бағыттас айналады. Валоктарға бірінен бірі белгілі қашықтықта дискалар орнатылған. Оларда ірілігі 300 мм-ге дейін жететін материал еленеді. Алынатын ұсақ кластың ірілігі валоктардың ара қашықтығын езгерту арқылы реттеледі. Раманың келбеулігі 12-15°қа тең.

Бақылау сұрақтары:

- Елеуіштің түрлерін сипаттау

- Елеуіштер өнімділігін сипаттау

- Колосникті және доғалы грохоттардың жұмыс істеу принциптері

- Елеу тиімділігін есептеу формуласын жазыңыз

Дәріс 8. Классификациялау процесі

Дәрістің баяндалу жоспары:

1.Классификация процесі.

2.Классификаторлар типтері, қолданылуы.

Классификациялау процесі байыту фабрикаларында кеңінен қолданылады. Ол сулы ортада не ауада жүргізілуі мүмкін. Процестің тиімділігі қатты зат түйіршіктерінің сол орталарда шөгу зандылықтармен анықталады. Шөгу кезінде түйіршіктерге  негізінде үш күш әсер етеді: ауырлық күші, архимед күші және ортаның кедергі күші. Түйіршіктің шөгу жылдамдығы осы үш күштің теңесуінен шығатын күштің әсерімен анықталады.

Ауырлық күш заттың көлемі және тығыздығымен байланысты. Ортаның кедергі күші негізінде зат түйіршігінің шөгу жылдамдығымен анықталады. Түйіршік неғұрлым ұсақ болса демек салмағы азайған сайын, кедергі күш ортаның тұтқырлығымен (үйкеліс күшімен) анықталады да, ол шөгу жылдамдығына тура пропорционал болады. Түйршіктің осындай жағдайда шөгуін ламинарлы (параллельді ағым) қозғалыс деп атайды.

Түйіршіктің салмағы артқан сайын (яғни іріленген сайын) кедергі күш екпінді күшпен (динамикалық) анықталып, шөгу жылдамдығының квадратына пропорцинал болады. Осындай жағдайда шөгуді турбулентті (иірімді) қозғалыс деп атайды. Шөгу кезінде денеге осы кедергі күштердің екеуі де әсерін тигізеді. Бірақ дененің (түйіршіктің) ірілігіне қарай олардың екеу ара қатынсы әртүрлі болады. Егер түйіршік диаметрі 2мм-ден үлкен болса онда динамикалық кедергі күштің әсері артады. Егер түйіршік диаметрі 0,1-ден кіші болса және ортаның тұтқырлығы артқан сайын үйкеліс кедергі күші басым болады. Осы екі аралықта кедергі күштің екі түрі де орын алады.

Шөгу қозғалысының бастапқы уақытында түйіршіктің шөгу жылдамдығы аз, ал үдеуі үлкен болады. Біртіндеп шөгу жылдамдығы өсіп, соның нәтижесінде кедергі күш молайып үдеу азая бастайды. Бірмезгілде ауырлық күшпен кедергі күш теңеледі де түйіршік бір қалыпты жылдамдықпен шөге бастайды. Оны ақырғы жылдамдық деп атайды.

Сонымен ақырғы шөгу жылдамдыққа бірнеше жағдайлар әсер етеді: дене неғұрлым ірі болса, тығыздығы үлкен болса, ортаның тұтқырлығы аз болса және түйіршік пішіні домалақ келсе, соғұрлым ақырғы жылдамдық артады.

Ірілігі 1,5мм-ден 15мм-ге дейін түйіршіктердің суда шөгу жылдамдығы Ньютон-Риттингер формауласымен анықталады:

(14)

мұнда 	К- түйіршіктердің пішінімен есепке алынған өлшем бірліктеріне байланысты өзгеретін коэффициент;

d-түйіршік диаметрі м;

б-заттың тығыздығы кг/м3

- ортаның тығыздығы, кг/м3

Егер түйіршік пішіні шар сәйкесті болса және өлшем бірліктері СИ жүйесінде алынса (диаметр - м. тыгыздық - кг/м3)1 онда түйіршіктердің суда шөгу жылдамдығын анықтайтын формула былай түрленеді:

, м/с                                      (15)

Ірілігі 0.12 мм- ден аз болса шөгу жылдамдық Стокс формуласымен анықталады:

/, м/с		(16)

мұнда µ ортаның тұтқырлық коэффициенті Н*с/м2( су үшін  =0.001)

Бұл келтірілген теңдеулердің басты кемшіліктері – әр қайсысында кедергі күштердің тек бірі ғана есепке алынады. Бос шөгу жылдамдығын есептеуге графикалық әдістерде қолданылады. Соның бірі П. В. Лященкенің графикалық әдісі. Ол үшін алдымен Лященко параметрі ReΨ анықталады. Мұнда Re- Рейнольде саны Ψ-орта кедергі коэффициентіү Лященко параметрін анықтайтын теңдеу.

/                                                     (17)

түйіршіктің ауырлық күші( );

(-) g/6                                            (18)

мұнда 	d-түйіршіктің диаметрі м:

б- түйіршіктің тығыздығы кг/м3

-ортаның тығыздыңы кг/м3

g-шөгудің үдеуі м/с2

Лященко параметрі есептелген соң диаграмма арқылы Рейнольдс саны табылады да, түйіршіктердің ақырғы бос шөгу жылдамдығы анықталады.

м/с                                               (19)

Тығыздала шөгу жылдамдылығы бос шөгу жылдамдығынан бірнеше төмен болады. Оның мөлшері ортаның белгілі көлемінде түйіршіктер саны азайған сайын, демек қопсу дәрежесі жоғарылаған сайын, бос шөгу жылдамдығына жақындай түседі. Әдетте ол тәжірибе жүргізу арқылы анықталады. Осы жай негізінде қысыла шөгу жағдайында ақырғы жылдамлықты табу үшін П.В. Лященко мынадай теңдеу ұсынды:

(20)

мұнда ө-қопсу коэффициенті

Оның мәніағызындағы минерал түйіршіктерінің арасындағы ортаның көлемі және ағызынның жалпы көлемі ара қатынасымен анықталады. Түйіршіктердің көлемін V деп ал пульпаның жалпы көлемін V1 деп белгілесек:

(21)

Жоғарыдағы теңдеуде п- дәреже көрсеткіш. Оның орташа мәні 5-7,5-ға тең.

Диаметрлері және тығыздықтары әртүрлі бірақ бірдей жылдамдықпен шөгетін минерал түйіршіктерін бірдей шөгушілер деп атайды.

Тығыздықтары әртүрлі бірақ бірдей жылдамдықпен шөгетін екі минерал түйіршіктерінің диаметрлерінің қатынасы бірдей шөгу коэффициенті деп аталады.

Бірдей шөгу коэффициенті кенді жинағыш столдарда және отсадка процестерімен байыту алдында қандай ірілік кластарға бөлу қажет екенін табу үшін қолданылады.

Минерал түйіршіктерінің суда (не ауада) шөгу жылдамдықтарының шамасына қарай әр түрлі ірілік кластарға бөлінуін классификация процесі деп атайды.

Байыту фабрикаларында классифкация процесі кеңінен тараған. Ол негізінде мынадай мақсаттармен қолданылады:

- Ұнтақтау схемаларында көмекші процесс ретінде диірменнен шыққан заттан ұнтақтығы жеткен бөлігін құмды бөлектен бөліп алуға

- Бірдеу шөгу принципіне байланысты классификациялау дайындау процесі ретінде кенді жинағыш столдарда байыту алдында жүргізіледі.

- Пульпадан судың негізгі бөлігін, не керісінше қатты заттың негізгі бөлігін бөліпп алу үшін демек сусыздандыру процесі ретінде жүргізіледі.

Классификация процесі түйіршіктердің диаметрі 5-4 мм–ден аспағанда ғана тиімді қолданылады. Классификациялау процесінде қолданылатын аппараттың конструкциясына байланысты су әртүрлі бағыттара қозғалады. Соған сәйкес сол бағыттарда ағу жылдамдықтары пайда болады. Егер су бір аппараттарда екі бағытта қозғалса түйіршікке сол екі бағытта туатын жылдамдыққа тең әсерлі жылдамдық әрекетін тигізеді. Ақырында түйіршіктің құмға түсуі не ағызындыға кетуі тең жылдамдықпен оның шөгу жылдамдығының ара қатынасына тәуелді. Шығу жылдамдық басым болса түйіршік құмға түседі де ал судың ағызу жылдамдығы басым болса ол ағызындыға кетеді.  Демек түйіршіктердің классификациялау процесінде белгілі ірілік класына түсуі сол процестегі судың мол не аздығына байланысты.

Кейбір классификаторларда процестің тиімділігін арттыру үшін атап айтсақ, ұсақ түйіршіктердің шөгуін жылдамдату үшін қосымша ортадағы тепкеш күш тудырылады. Ол үшін арнаулы әдіспен пульпа айналмалы қозғалысқа келтіріледі (гидроциклондарда).

Түйіршіктердің ірілік кластарға бөлінуінің дәлдік дәрежесіне көп әсер етеін жай – пульпаның тығыздыңы. Неғұрлым пульпаның бірлік көлемінде түйіршіктер саны аз болса, яғни бос шөгу жағдайы артса, соғұрлым классификациялаудың дәлдік дәрежесі өседі. Бірақ көпшілік жағдайда пулпа тығыздығы классификациялау мақсатымен емес байыту технологиларының қажетіне байланысты ретеледі.

Кен байыту фабрикаларында классификациялау негізінде төрт түрлі классификаторларда жүргізіде:

- Конусты классификаторлар. Олар көбіне пульпадан судың не қатты заттың негізгі бөлігін бөліп алуға, яғни сусыздандыру үшін қолданылады.

- Камералы гидроклассификаторлар ұнтақталған кенді кейбір гравитациялық процестермен (мысалы концентрациялау столдарында) байыту алдында бірдей шөгу принципімен бірнеше кластарға бөлуге қолданылады.

- Механикалық классификаторларда заттың ұнтақтығы жеткен бөлегі ағызындыға ал ұнтақтығы жетпеген бөлегі құмға түседі. Фабрикаларда олар негізінде ұнтақтау схемаларында қолданылады.

Пульпаның тығыздығы деп оның ішіндегі қатты заттың сының жалпы пульпа массасына қатынасын атайды. Ол әдетте процентпен беріледі.

Гидроциклондарда пульпа құмға және ағызындыға бөлінеді. Кейде олар басқада мақсаттармен қолданылады. Қазіргі  кезде олар ең көп тараған классификатор болып отыр.

Конусты классификаторлар басқалармен салыстырғанда ең қарапайымы болып табылады. Классификациялауға түсетін заттың ірілігіне қарай олар құмды және шламды типтерге бөлінеді. Олардың конструкциялары бірдей деуге болады. Тек шөккен затты шығару әдісі әртүрлі келеді.

Төмендегі 11-ші суретте құмдыконусты классификатордың схемалық көрініс келтірілген. Оның корпцсы қозғалмайтын төңкерілген конус пішінді. Жоғары өрнеуіне ағыздығы түсетін шеңберлі науа (желоб) (2) орнатылған. Пульпа конустың дәл орталығына орналасқан құбыр (3) арқылы түседі. Шеккен зат конустың төменгі ұшындағы тесік арқылы шығарылады.

1-корпус: 2(а) – шеңберлі науа: 2(б) – қалқығыш 3(а) – түсіргіш құбыр: 3(б)- тарқыш: 4 рычаг, 5- клапан

Сурет 11. Құмды (а) және шламды (б) конусты

классификаторлардың схемасы

Пульпа түсетін орталық құбырдың төменгі шету ағызынды шығатын бет деңгейден төмен орналасады. Соның нәтижесінде пульпа беті шайқалып иірімделмейді де классификациялау режимі бұзылмайды. Құм шығатын төменгі тесіктің диаметрі пульпа түсетін құбырдың диаметрінен бірсыпыра кіші және ол тесіктің негізі құмды затпен толуына байланысты шығатын су көлемі аз. Соның нәтижесінде бастапқы пульпадағы судың негізгі көлемі құйындыға кетеді. Ол осы ретте белгілі траекториямен қозғалады. Пульпа түсетін құбырдың төменгі шеті біраз тереңдікте орналасқандықтан су конус  ернеуінен асып төгілу үшін жоғары көтеріледі демеу жоғары көтерілу ағымы пайда болады. Түйіршіктердің шөгуі не ағызындыға кетуі олардың шөгу жылдамдығымен көтерілу ағым жылдамдығының ара қатынасына байланысты. Егер шөгу жылдамдығы артса түйіршік шөгіп құмға кетедіне керісінше көтерілу ағым жылдамдығы басым болса ағызындыға түседі.

Сонымен ағызындыға шығатын түйіршіктердің диаметрі көтерілу ағым жылдамдығымен анықталады. Ал оған шығатын судың көлемі конустың бет ауданымен байланысты.

υ=V/S, м/ мин                                                 (22)

мұнда V- ағызындыға шығатын судың көлемі м/мин:

S- конустың бет ауаны м2

Конустың бет тауданы өзгермеген жағдайда жылдамдығын екі әдіспен өзгертуге болады

1) құм шығатын тесіктің диаметрін үлкейту не кішірейту арқылы: ол кішірейтілсе ағызындыға шығатын су көлемі өсіп көтерілу жылдамдығы артады. Соның нәтижесінде ағызыдыға шығатын түйіршіктердің диаметрлері ірілейді. Егер тесік диаметрі үлкейтілсе жоғарғы келтірілген көрсеткіштер керісінше өзгереді:

2) сол көрсеткіштерді конуске түсетін судың көлемін өзгерту арқылы реттеуге болады.

Конусты классификаторлардың құндылығы олардың қарапайымдылығында. Бірақ олар үлкен көлемді аппараттар және затты ірілік кластарға бөлу дәлдігі өте төмен. Осыған байланысты ол ар негізінде сусуздандыру процесі ретінде қоладыналады. Шламды конусты классификаторлар өте ұсақ түйіршікті шлам пульпаға қолданылады. Олардың ерекшелігі сол құмды фракция шығатын тесік-тек оқтың-оқтын ғана ашылады. Ол үшін конус ішіне тартқыш арқылы рычагтар жүйесімен жалғастырылыған қалқығыш орнатылған. Төменгі тесік ашылу арасында клапанмен жабылып тұрады. Түйіршіктердің шөгу нәтижесінде конустың төменгі бөлігінде пульпаның тығыздығы артады. Ол белгілі шамаға жеткендеқалқығышқа қысым-жасап оны көтереді. Соның нәтижесінде рычаг жүйесі қозғалысқа келтіріліп клапан орнына түсіп клапан жабылады. Шламды конустың кемшілігене оның көлемділігімен бірге құмды фракцияның үзілінді шығарылуын жатқызуға болады. Камералыгидроклассификаторлар (кг) негізінде 4-6 камерадантұрады. (12сурет)

1-корпус, 2-пирамидальды камера; 3-шөккен затты шығаратын құбыр, 4-қуыс вал, 5-стержень, 6-клапан,

8-червякті механизм

Сурет 12. Төрт камералы гидравикалық

классификатордың схемасы

Әр камераның түбінен берілетін (құбырға) су шығыны сол камерада алынатын кластың ірілігне байланысты алдын – ала есептелінеді. Ол үшін алдымен бірдеу шөгу коэффициенті анықталыпғ алынатын класс іріліктері белгіленеді. Мысалы алғашқы заттың ірілігі -3+0 мм болсын. Есептелінген бірге шөгу коэффициенті 2-ге тең делік . Сонда алынатын кластардың ірілігі былай табылады:

Әр камерада шөгу жылдамдықтары судың көтерілу жылдамдығынан аз түйіршіктер ағыл келесі камераға түссе шөгу жылдамдықтары басым түйіршіктер батып камера түбіне түседі.

Байыту фабрикаларында ең көп тарағаны спиральді классифкаторлар.

Спиральді классикатордың корпусыжарты цилиндр пішінді қиғаш орнатылған ұзын науадан (1) тұрады. (13 сурет) Оның жоғарғы басы ашық ал төменгі басы жабық науа ізіндегі валға (2) спиралы (3) орнатылған. Ол баяу жылдамдықпен айналмалы қозғалыста болады. Бастапқы пульпа науаның ұзын бойының орта шеніне қабырғасындағы тесік арқылы түседі. Пульпаның негізгі науаның төменгі жағына жиналады да түйіршіктердің жіктелуі басталады. Спираль науаның түбінің тимейтін етіліп орналасқан. Сондықтан науа қозғалыссыз жататын жұқа құм қабатымен қажалудан сақталып тесілмейді. Құмның негізгі қалың қабатын спираль өзінің айналу бағытына сәйкес үздіксіз жоғары жылжытып ақырында науаның ашық басынан асырып шығарады. Ағызынды науаның төменгі жабық басынан асып төгіледі, яғни түйіршіктерге салмақ күшінен басқа жоғары көтерілетін ағын күші және горизонталь жазықтықта ағызу күштер әсер етеді. Түйіршіктердің науа түбіне шөгіп құмға кетуі, не болмаса ағызындыға кетуі келтірілген үш күштің ара қатынастарына байланысты

- науа; 2-вал; 3-спиарль

Сурет 13. Спиральді классификаторлардың схемасы

.Спиральді классификаторлар бір спиральді не екі спиральді болып жасалады. Соңында екі спираль бір науа ішінде қатар орналасады. Олардың өнімділігі бір спиральді классификаторлармен салыстырғанда бірсыпыра жоғары. Сондықтан жоғарғы өнімді байыту фабрикаларында көбіне екі спиральді классификаторлар қолданылады.

Түйіршіктерді ірілі ұсақтық фракцияларға бөлуді ауада да жүргізуге болады. Классификатор сыртқы және ішкі цилиндрлі – конусты корпустан тұрады. Желдеткіштің соруымен заттың өте ұнтақ бөлігі жоғары көтеріліп (ауа қозғалысының  траекториясы стрелкалармен көрсетілген) сыртқы каераға өтіп классификатордан патрубок арқылы шығады.

Бақылау сұрақтары:

- Классификациялау процесін сипаттау

- Ньютон-Риттингер формауласы неге негізделген?

- Түйіршіктердіңкөлемі қалай анықталады?

- Шөгу жылдамдығын қалай түсінесіз?

- Классификаторлардың типтерінің айырмашылықтары қандай?

Дәріс 9. Кен байыту процестері

Дәрістің баяндалу жоспары:

- Кен байыту технологиялық схемалары.

- Кен байытудың технологиялық көрсеткіштері.

Минералдарды бір-бірінен бөлу олардың әртүрлі қасиеттерінің арасындағы айырмашылықтарына негізделген.Минералдардың барлық қасиеттері екі топқа бөлінеді:физикалық және физика-химиялық қасиеттер.

Физикалық қасиеттергетығыздылық,магниттілік,токөткізгіштік,түс,жылтырлық,радиоактивтілік,үйкеліс күші және т.б.жатады.

Физика-химиялық қасиеттері минерал құрамына кіретін әртүрлі элементтердің өзара байланыс түріне және кристалды тордың структурасына байланысты өзгеріп отырады.Соның нәтижесінде минерал бетінің сумен әрекеттесуі әртүрлі дәрежеде болады.Минералды бөлуде олардың бетінің сулану қасиеті кең түрде пайдаланылады.

Байыту әдістері келесі топтарға бөлінеді:гравитациялық,флотациялық,магнитті,электрлі,қолмен сұрыптау және механикалық сұрыптау,радиоактивті сұрыптау әдістері.

Гравитациялық байыту әдісі минералдардың тығыздылығының арасындағы айырмашылыққа негізделген.Мысалы,тығыздықтары әртүрлі,бірақ көлемдері бірдей екі минерал түйіршіктерінің суда бату не ауада құлау жылдамдықтары тең болмауы нәтижесінде олардың қозғалыс траекториялары өзгереді де,әртүрлі бағытта жылжып бөлінеді.Гравитациялық әдіс ірі сеппелі кен түрлерін байытуда жиі қолданылады.Бұл әдіс көне замандардан бері қолданылып келе жатқан әдіс.Флотация әдісі минерал түйіршік беттерінің сулануының әртүрлігіне негізделген.Егер беті нашар суланатын минерал түйіршігі су ішінде ауа көпіршігімен соқтығысса ол оған жабысады ды,су бетіне бірге қалқып шығады,ал жақсы суланатын түйіршіктер ауа көпіршігіне жабыспайды да,су ішінде қалып қояды.

Флотация әдісінің басқа әдістермен салыстарғандағы ерекшелігі майда сеппелі кендер тек осы әдіспен ғана байытылады.Мысалы,түсті металдар кендері тек майда сеппелі болып кездеседі.Олай болса,бұл кендерді байытуда флотация әдісінің маңызы зор.Бұл әдіспен басқада көптеген кендердің майда сеппелі түрлері байытылады.Минералдардың сулануындағы табиғи айырмашылық оларды толық бөлуге әдетте жетіспейді.Сондықтан айырмашылық дәрежесін арттыру үшін көптеген химиялық заттар қолданылады.Олар флотореагенттер деп аталады.

Магнитті байыту әдісі құрамында магнитті қасиеті бар минералдар кездесетін кендерді байытуға қолданылады.Мұндай кендерге темір,марганец және тағы кейбір кен түрлері жатады.Минерал түйіршіктері не кесектері арнаулы аспапта магнит өрісінен өтеді.Магнитті минерал магнитті полюске тартылады да,ал магнитсіз түйіршіктер қозғалыс бағытын өзгертпейді.Сөйтіп олардың жолы айырылады.

Электрлі байыту әдісі минералдардың ток өткізу қасиетіне негізделген.Электр өрісінде ток өткізгіштігіне және бет зарядына қарай минералдар әр түрлі бағытта қозғалып бөлінеді.

Минералдардың түрлеріне және жылтырлығына негізделген әдістерді қолмен және механикалық сұрыптау әдістері деп атайды.

Радиометриялық сұрыптау минералдардың радиоактивті қасиеттерінің ара айырмашылығына негізделген.Үйкеліс күшке негізделген байытуда минералдардың жазық бет үстінде қозғалғанда үйкеліс коэфиценттері айырмашылықтары пайдалынады.

Химиялық және бактериалды байыту минералдардың қышқыл ортада және бактериялар көмегімен еру қасиеттерінің айырмашылыгына негізделген.

Көптеген кентүрлерін байытуда тек бірғана байыту әдісі емес,екі кейде тіпті үш байыту әдістері қатар қолданылады.Тек сонда ғана кен құрамынан бағалы заттар толығырақ бөлініп алынады.Кейбір байыту әдістерін жүргізгенде әр түрлі аппараттар қолданылады.Оларда байыту әдісінің негізі сақталғанмен минералдардың бөлінуі әртүрлі жағдайда жүргізіледі.Демек,бір байыту әдісі әр түрлі процестерарқылы іске асады.Мысалы,гравитациялық әдіспен байытқанда отсадка процесі,жинағыш столда байыту,шлюзде байыту,ауыр ортада байыту,винтті бөлгіште байыту поцестері қолданылады.Байыту процестерін жүргізгенде бірден дайын концентрат және қалдық алу қиын.Процесс бірінші кезеңінен өткенде кеннен сапасы қойылған талапқа жеткіліксіз концентат алынады.Оның сапасын қажетті деңгейге жеткізу үшін бірнеше рет тазалау керек.Демек,ақырғы өнімдер (концентрат,қалдық) тек бірнеше операциялардан өткенде ғана алынады.Яғни,байыту әдісі әртүрлі процестер арқылы жүргізілуі мүмкін,ал процесс бірнеше операциядан тұрады.Мысалы,флотация әдісін қолданғанда кен алдымен негізгі флотация операциясынан өтеді.Одан алынған сапасыз концентрат тазалау операцияларынан өтуі қажет.Кен байытудың қандай болсада әдістерін не процестерін қолданғанда минералдарды бір-бірінен бөліп алу тек алдын-ала бір шарт орындалса ғана іске асады:

Кен байытуда қоданылатын барлық процестердің бірінен кейін бірінің жүрізілу тәртібін көрсететін жиынтығы кен байыту технологиялық схемасы деп аталады.Кеннен бастап әр түрлі процестерге түсетін және процестерден алынатын өнімдер стрелкалы тік сызықтармен белгіленеді.Екі өнім беретін процестер көлденең сызықтармен,ал бір өнімді процестер (мысалы,ұсақтау және ұнтақтау)шеңбер сызықпен белгіленеді.Егер технологиялық схемада тек қолданылатын процестер және олардың кезек орналасуы көрсетілсе оны сапалы схема деп атайды.Тек процестер көрсетіліп қоймай,әр түрлі процеске қанша өнім түсетіні және онда қанша бағалы зат бар екені көрсетілсе ол сапалысанды схема деп аталады.Ал осыларға қосымша схемада әр процеске қанша су түсетіні және өнімдермен бірге қанша су шығатыны көрсетілсе ол сапалы-санды шламды схема деп аталады.

Байытылуда жүргізілетін процесстерді сызық белгілермен көрсетпей, сол процестерді жүргізу үшін қолданылатын машиналардың үлгі түрлері көрсетілсе онда ол аппараттардың (машиналардың) тізбек схемасы деп аталады.Келтірілген схемалардың қай түрі болмасын кеннің қалай байытылатыны туралы мәлімет бере алады.Оларды тек сапалы, не санды не шламды, схема түрінде көрсетуге болады.

Сурет 14. Флотациялау фабрикасындағы аппараттар

тізбегінің схемасы

14-ші суретте келтірілген аппараттар тізбегібойынша вагондармен жеткізілген кен қабылдағыш бункерге (2)түсіп одан пластинкалық конвейермен (3) колосникті грохотқа (4) түсіріледі.Тор үстінде қалған ірілік клас жақты ұсатқышқа (5) түсіп,ұсатылған кен тордан өткен ірілік класымен қосылып дірілдеуік грохотқа (6) түседі.Тор үстінде қалған класс орта ұсату үшін қолданылатын конусты ұсатқышқа (7)  түседі.Ұсатылған кен тордан өткен ірілік класпен қосылып дірілдеуік грохотқа (8) түседі.Тор үстіндегі класс ұсақ ұсату үшін қолданылатын конусты ұсатқышта (9) ұсатылып тордан өтетін ірілік класпен қосылып ленталы конвейерлермен (10),(11) ұсатылған кенге арналған бункерге (12) түсіріледі.Одан ленталы конвейермен (13) диірменге (14) жіберіледі.Ұнтақталған кен спиральді классификаторда (15) түсіп,оның құмы диірменге қайтарылады да,ал ағызынды насоспен (16) он камералы негізгі флотация операциясына арналған флотациялық машинаға (17) түсіріледі.Одан шығатын камералық өнім (6) камералы бақылау операциясына арналған флотациялық машинаға (19) түседі.Бұл машинадан алынатын камералық өнім қалдық ретінде зумпф(23) арқылы насоспен (24) қалдық сақтау орнына жөнелтіледі.Негізгі флотациялық машинаның көбікті өнімі тазалау процесіне арналған машинаға (18) түседі.Оның камералық өнімі бақылау операциясының көбікті өнімімен бірге негізгі флотацияға қайтарылып,ал көбікті өнімі(концентрат) қойылдырғышқа (25) түсіріледі.Қоюланған концентрат насоспен(20) сүзгішке (21) түсіріліп,одан алынатын кек құрғатқыш барабанда(22) құрғатылады.Қойылдырғыштың ағызындысы және фильтрат суды қайта пайдалану жүйесіне түсіріледі.

Кен байытуда қайылған мақсат – кен құрамынан бағалы заттарды неғұрлым толығырақ бөліп алу және алынған өнімдердің сапасының жоғары болуы. Осыған байланысты кен байыту процестерінің нәтижелілігі әртүрлі көрсеткіштерімен сипатталады. Оларға бөліп алу дәрежесі, бағалы зат үлесі, байыту тиімділігі, жинақтау дәрежесі, бағалы зат үлесі, өнім шығымы және қысқарту дәрежесі.

Концентратқа бөліп алу дәрежесі:

яғни ε=,  %                    (23)

қалдықта

яғни =,  %                    (24)

Егер γқ және γк орнына олардың зат үлесі арқылы келтірілген сипатын қойсақ:

Көрсеткіштер арасында төмендегідей баланс болуы керек:

Q = C + T                                                                 (26)

100 = γк + γқ(27)

100 = εk + εқ  (28)

Байыту тиімділігі бағалы зат массаларын білу арқылы табылады: Іс жүзінде алынған концентратта-

Теориялық алынған концентратта:

Массасы концентрат массасына тең кенде -

Массасы теориялық алынған концентрат массасына тең кенде -

Іс жүзінде алынған концентратта бағалы зат массасының өсуі

(29)

Байыту тиімділігі

E=                                 (30)

Қысқарту дәрежесі

(31)

Жинақтау дәрежесі

I=                                                    (32)

Бақылау сұрақтары

- Байыту әдістері қандай топтарға бөлінеді?

- Минералдардың қасиеттері қандай топтарға бөлінеді?

- Флотациялық әдістің ерекшелігі неде?

- Байыту әдістерінен алынған өнімдер қандай?

- Кен байыту технологиялық схемасын түсіндіріңіз

- Байыту процесінің технологиялық көрсеткіштерін атаңыз

Лекция 10.Гравитациялық байыту әдістері

Дәрістің баяндалу жоспары:

1.Отсадкалау(шөгу) процесі.

2.Концетрациялау столдарда байыту.

Пайдалы қазбаларды гравитациялық әдіспен байытуды адамзат көне замандардан бері қолданып келеді. Бұл әдіспен минералдарды бөлу олардың түйіршіктерінің белгілі ортада (суда немесе ауада) шөгу жылдамдықтарының арасындағы айырмашылыққа негізделген. Ал шөгу жылдамдығы түйіршектердің массасына байланысты. Массаны анықтайтын параметрлер (өлшемдер) : минералдардың тығыздығы және түйіршектердің диаметрлеріне байланысты көлемі. Кейінгі параметр өзгрмелі өлшем, ал ал тығыздық әр минералға тәуелді өзгермейтін қасиет. Осыған байланысты гравитациялық байыту әдісі минералдардың тығыздық қасиетіне негізделген. Бұл әдісте түйіршектердің шөгуі әртүрлі ортада жүргізілуімүмкін, мысалы, суда ауада және ауыр ортада. Іс жүзінде кенді гравитациялық байыту әртүрлі процестерді қолдану арқылы жүргізіледі. Оларға жататындар:

- отсадкалау

- концентрациялау (жинағыш) столдарда байыту,

Олардың барлығы минералдардан тығыздықтарының арасындағы айырмашылыққы негізделген әр түрлі жағдайларда және әртүрлі аппараттарда жүргізіледі.

Гравитациялық байытуда көптеген процестердің қолданылуда себеп  болатын негізгі байытуға түсетін қазбаның ірілі – ұсақтылығының кең шекте өзгеруі. Мысалы, түйіршектердің диаметрлері 0,1 мм – ден 300 мм – ге дейін жетеді. Ал ұсақ және ірі кесектердің бәрін тек бір ғана процеспен жоғарғы өнімділікпен байыту мүмкін емес. Соған байланысты гравитациялық әдістің эволюцилық дамуында әртүрлі процестер табылып іске қосылып отырады. Төменгі кестеде әртүрлі процестер қандай ірілік шегінде қолданылатыны келтірілген.

Келтірілген деректерден отсадкамен және ауыр ортада байыту үлкен диаметр шек аралығында қолданылатынын көреміз. Ал шындығында бұл процестерде әртүрлі ірілікке сәйкес әртүрлі ірілікті аппараттар қолданылады. Тек сөйтіп қана әртүрлі ірілікті зат өнімді байытады. Ол жайларға әр процесті жеке қарағанда тоқталамыз.

Кесте 3- Гравитациялау процесіндегі ірілік шектеулері

| Процес тер | Отсадка | Концентрация лау столы | Шлюздерде байыту | Винтті бөлгіштерде байыту | Ауыр ортада байыту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ірілік мм | 0,2–100 | 0,1–3,0 | 0,1–2,0 | 0,1–1,0 | 0,2-300 |

Гравитациялық байыту процестердің ішінде отсадка ең жиі қолданылатын және ең өнімді процесс болып табылады. Егер кен байытылса 0,5 – 200 мм аралығында қолдануға болады.

Отсадка деп әртүрліминералдар түйіршіктерінің (кесектерінің) тік бағытта жоғары-төмен қозғалатын су не ауа әсерінен тығыздықтарына карай бөліну процесін атайды. Отсадкалау процесінің (сол сияқты барлық байыту процестерінің) негізін түсіну үшін қажетті жай - сол процесте минерал түйіршіктеріне қандай күштер әсер ететінін білу керек. Әр турлі минералдар түйіршіктерінің бір-бірінен жақсы бөлінуі соларға әсерлерін тигізетін  күштердін айырмашылығына байланысты.

Отсадкалауда қолданылатын машиналардыңқай түрі болмасын ішінде су туратын камерадан турады. Камера ішінде тор орналасқан. Су арнаулы қондырғымен тік бағытта жоғары-төмен бағытта шайқалмалы қозғалысқа келтіріледі. Бастапқы зат (кен) сумен араласа тор бетіне түседі. Осы жағдайда минерал түйіршіктеріне қандай күштер әсер ететіні схемалық түрде 15-суретте көрсетілген.

Бірінші күш-салмақ күші "а". Ол минерал түйіршігінің, тығыздығымен көлемі (диаметріне байланысты) және Архимед заңымен анықталатыны белгілі. Екінші күш судың жоғары бағытта қозғалысынан туратын оның көтеру күші«б». Үшінші күш-бастапқы затпен бірге түсетін судың, горизонталь бағытта ағызу күші«с».

3-камера; 2-түсіргіш науа; 3-тор; а-салмақ күші; б-судан көтеру күші ; с-судың  ағызу күші. көрсетілген (3-жеңіл түйіршік, 2-ауыр түйіршік).

Сонда туйіршіктің тор үстінде қозғалу бағыты осы үш күшке тек әсерлі күштің бағытына сай болады. 30-суретте салмағы екі турлі туйіршіктердің әртурлі күштер әсерінен екі түрлі бағытта қозғалатыны көрсетілген .

а-ауыр тығыздықты минерал; о-жеңіл тығыздықты минерал

Сурет 15. Отсадкалауда әртүрлі тығыздықты минерал

Жеңіл түйіршіктер (кесектер) төмен шөкпейтін бет (жоғарғы) қабаттарда жиналады да, ал ауырлары төмен бағытта жылжып астынғы қабатқа жиналады. Міне осылай екіқабатқа бөлініп жиналған әртүрлі минералдар туйіршіктерің камерадан үздіксізшығарып отыру қажет. Жеңіл минерал жиналған үстіңгіқабат отсадкалау машиналарының барлық түрлерінде бастапқы затпен бірге түсетін судан ағызу күшімен камераның екінші басынан асып шығады.

Төменгіқабатта жиналған ауыр минерал түйіршіктері (кесектері) бастапқы заттың ірілігіне байланысты екі түрлі әдіспен түбіне түседі. Егер түйіршік 5 мм-ден артпаса онда олар тордың тесігі арқылы өтедіде, ал одан ipi зат байытылса төменгі қабат тор тесігінен емес, әдейі жасалған үлкен жарықша тесіктен өтіп жиналады. Камера түбіне жиналған зат көбінде шөмішті элеватор арқылы үздіксіз шығарылып отырады.

Төменгі қабатқа жиналып шығатын өнім ауыр фракция, ал үстіңгі қабатқа жиналатын өнім жеңіл фракция деп талады. Егер кен байытылса ауыр фракция концентрат ретінде алынады. Себебі құрамында бағалы зат бар минералдардың көбінің тығыздығы тау жыныс минералдарының тығыздығынан артық болады. Егер көмір байытылса жеңіл фракция концентрат ретінде алынады. Себебі көмірдің тығыздығы (1,2-1,4) барлық минералдардың тығыздығынан аз.

Отсадка процесінің (сол сияқты басқада барлық байыту процестерінің) тиімділігі концентратқа шығатын бағалы заттыңшығыны мен ғана емес. сонымен бірге оған «бөтен»минераддар көп немесе аз шығумен анықталады. Отсадканың тиімділігіне бірден-бір әсер ететін фактор-оған түсетін бастапқы заттың кен не көмірдің ірілігі. Әдетте, бастапқы заттың ірілігі артқан сайын процестің тиімділігі өседі. Керісінше. оның ірілігі төмендеген сайын процестің тиімділігі төмендейді. Сондықтан зат отсадкаланғанда процестің 'тиімділігін жогарлату үшін арнайы жагдай жасалынады:тордың үстіне тығыздағы бастапқызат ішіндегі ауыр минералдардың тығыздығындай аз, ал жеңіл миералдың тығыздагынан жогары арнауда зат түйіршіктері салынады. Ол зат жасанды төсенгіш деп аталада. Оныңтүйіршіктерінің диаметрі тордың тесіктерінің диаметрінен үлкен болуы керек. Енді оның атқаратьи ролін қарастырайық. Төсеніш түйіршіктеріне де жогарыда келтірілген күштөр әсер етеді. Соның нәтижесінде төсеніш түйіраіктері тығыздықтарына сәйкес және қабат жасайды. Соның нәтижесінде есікде жоғарғы қабаттағы (жеңіл фракция) түйіршіктердің төменгі қабатқа өтуі қиындайды да ауыр фракция (концентрат) сапасы артады. Астыңғы қабатқа төсеніш арқылы тек ауыр түйіршіктер ғана өтеді, жасанды төсеніш ретінде әртүрлі заттар қолданылады.

Олар минералдар.табиғи және жасанды заттар болуы мүмкін. Тек ол заттың тығыздағы байытылатын кен құрамындағы минералдардың тыгыздығынан айырықша болса болды.

Концентрациялау столдары байыту принципі ерте замандардан белгілі. Ал қазір бұл процесс отсадкамен қатар кеңінен қолданылады. Байытылатын кенде түйіршіктердің диаметрі 4-5 мм-ден артпау керек. Олар көбінде қалайының, вольфрамның, алтынның және сирек кездесетін металдардың шашыранды кендерін байытуға, ал олар түпкі кен орындарынан алынса онда жоғарыда көрсетілген ірілікке дейін ұсатылғанда (ұнтақталса) қолданылады.

Концентрациялау столдарында әртүрлі минералдар ілгерінді-кейінді ассиметриялық тербелісте болатын еңкіш жазық стол бетінде (дека) ағатын жұқа су қабатында тығыздықтарының айырмашылығына қарай бөлінеді. Су столдың қозғалысына көлденең бағытта ағады.

Минералдардың бұл процесте қандай күштердің әсерімен бөлінетінін талдау үшін концентрациялау столының құрылысы және кейбір ерекшеліктерін білу қажет. Олар қозғалмалы және қозғалмайтын столдарға бөлінеді. Іс жүзінде қозғалмалы столдар қолданылады. Бұлардың өнімділігі қозғалмайтындармен салыстырғанда көп артық.

Қозғалмалы столдардың бірнеше түрі бар. Олардың ішіндегі ең көп тарағаны үздіксіз жұмыс істейтін тербелгіш концентрациялау столдары.

Столдардың негізгі бөлшегі-беті линолиуммен қапталған, трапеция пішінді жазық бет –дека (1). Ол төрт не алты жерден қойылған тіректерде (7) ілгері-кейін сырғып жылжиды және арнаулы қондырғы–кранды механизм арқылы көлбеулігі өзгертіледі. Деканың жоғарғы шеткі ұзын бойына науашық орналасқан. Ол екіге бөлінген. Қысқасына (4) сумен араласқан кен түседі, ал ұзын бөлегіне (5) су түседі. Дека бетіне ағаштан не резеңкеден қойылған планкалар-рифлдер (6) орнатылған. Деканың жоғарғы басына ең қысқа риф орнатылып, төменгі бағытта олар біртіндеп ұзара береді. Ең төменде орналасқан рифлдердің ұзындығы дека ұзындығымен бірдей дерлік. Рифлдердің биіктігіде екі бағытта өзгереді. Олардың әрқайсысының биіктігі деканың кен түсетін басында белгілі мөлшерде болса, деканың екінші басына созылған бағытта біртіндеп аласарып, ақырында жоқтың қасына айналады. Сол сияқты олардың биіктігі жоғарыдан төмендеген сайын (демек көлденең бағытта) біртіндеп өсе береді. Рифлдердің биіктігінің бұлай өзгеруі минералдардың жақсы бөлуінуіне әсер етеді.

Дека арнаулы қозғалтқыш механизм (2) арқылы іргелі-кейінді жүріс алады. Оның валы шкив арқылы мотормен (3) жалғасқан. Қозғалтқыш механизмнің қажеті де және ерекшелігі сонда, дека алға қарай аздау жылдамдықпен, ал кейін қарай үлкен жылдамдықпен жылжиды, демек V1/Vc.

Алға жылжу кезінде деканың жылдамдық қозғалысы біртіндеп өседі, демек үдеуі арта түседі. Үдеу әсері дека үстіндегі түйіршіктерге де беріледі. Дека алға жылжығанда белгілі қашықтықта кенет тоқталады да тез кері бағытта қозғалысқа келтіріледі. Осы кезде түйіршіктер үдеу күшімен дека үстінде ілгері бағытта жылжып кетеді.

Столдарда қозғалтқыш механизмнің екі түрі қолданылады. Ірі столдарда дека кулачокты механизммен, ал кішілерінде кергіш плиталары бар механизм қозғалысқа келтіреді. Осы екі әдістеде деканың кейінгі бағытта тез жылдамдықпен қозғалуы серіппенің көмегімен жүргізіледі.

1 – дека; 2 – қозғалтқыш механизм; 3 – электроқозғалтқыш;

4-тең түсетін науа; 5 – су түсетін науа; 6 – рифлдер;

7 – тірек.

Сурет 16. Жинағыш стол

Үдеу күші деканың қозғалу қашықтығымен анықталады. Әдетте ол қашықтық 5-20мм аралығында өзгереді. Түйіршіктер диаметрі артқан сайын деканың қозғалу қашықтығында үлкейту қажет. Ол қозғалтқыш механизмдегі арнаулы тетікті реттеу арқылы өзгертіледі. Оның өзгеруіне сәйкес тербеліс жылдамдығыда өзгертіліп отырады. Әдетте тербеліс жылдамдығы минутына 230-250 аралығында болады. Қозғалту қашықтығы үлкейтілгенде тербеліс жылдамдығы азайтылады.

Дека үстіне түскен минерал түйіршіктерінің бөліну процесін талдайық. Алдымен оларға қандай күштердің қалай әсер өтетінін қарастырайық. Бірінші – екпінді күштің пайда болу жайы жоғарыда сипатталады. Оның түйіршіктерге тигізетін әсері олардың дека үстінде орналасуына байланысты. Түйіршіктің декамен бірге алған жылжу жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым үдеу күшінің әсері артады. Осы тұрғыдан қарасақ тікелей дека үстінде жатқан түйіршіктердің (яғни ең астыңғы қабатқа орналасқан) алға жылжу жылдамдығы деканың жылжу жылдамдығымен бірдей. Ал ең жоғары қабаттағы түйіршіктер судың қопсыту күшімен қалқымалы күйде болады, декамен тікелей байланыстары жоқ. Сондықтан олардың алға жылжу жылдамдығы аз, кейде тіпті жылжымауы мүмкін. Сонымен астыңғы қабаттардағы түйіршіктерге үдеу күшінің әсері зор, ал үстіңгі қабаттағыларға аз. Осыған байланысты түйіршіктердің дека үстінде тік бағытта орналасу тәртібін қарасақ астыңғы қабатта ең ұсақ түйіршіктер, ал үстіңгі қабаттарда ең ірі түйіршіктердің орналасқанын көруге болады. Бұл құбылыс сегрегация деп аталады. Сондықтан, екі минералды тиімді бөлудің бір шарты олардың түйіршіктерінің диаметрлерінің әртүрлі болуы. Ол мақсатқа жету үшін зат столға түсер алдында арнаулы дайындықтан өтеді, дәл айтсақ бірдей шөгу принципімен классификацияланады. Классификацияның бұл түрі және соның нәтижесінде алынатын кластардың ерекшелігі 6-тарауда сипатталған. Әдетте класс ішінде тығыздығы үлкен минералдар түйіршіктерінің диаметрі кіші болады. Сондықтан олар астыңғы қабатқа орналасады.

Екінші күш дека үстіне түсіп көлденең бағытта ағатын судың ағызу күші. Науаға түскен су дека бетіне түгел жайылып бір қалыпты ағынмен ағуы керек. Оның біркелкі жайылып ағуы науа ішіне орнатылған арнаулы тиектермен реттеледі. Судың ағызу күші әрине, үстіңгі қабаттардағы түйіршіктерге үлкен әсер етеді. Сондықтан онда орналасқан тығыздығы кіші ірі диаметрлі минерал түйіршіктері көлденең бағытта, яғни төмен қарай жылдам ағады. Ал астыңғы қабаттағы диаметрлері кіші, тығыздығы үлкен минерал түйіршіктері бұл бағытта аз жылдамдықпен ағады. Оған тағы үлкен себеп болатын жай рифлдердің астыңғы қабаттың ағуына кедергі жасауы. Осыған байланысты жоғарғы рифлдердің аласа жасалуы ірі түйіршіктердің тезірек ағып, астыңғы қабаттың олардан тазалануына көп әсер етеді.

Сипатталған екі күштің әсері және олардың қосыныдысынан туатын тең әсерлі күштің әртүрлі тығыздықты және диаметрлі минерал түйіршіктеріне беретін бағыты схемалы түрде 2-суретте көрсетілген. Кіші диаметрлі үлкен тығыздықты минерал түйіршік үдеу күші әсерімен алға үлкен жылдамдықпен жылжиды да, ал судың ағызу күші әсерімен көлденең бағытта ақырын жылжиды.  Соның нәтижесінде тең әсерлі күштің бағытымен ол деканың екінші көлденең шетіне жетеді. Ол үлкен диаметрлі жеңіл тығыздықты минерал түйіршігі тең әсерлі күштің бағытына сәйкес қозғалып деканың төменгі ұзын бойы шетіне тіктеу жылжиды. Осыған байланысты дека үстінде әр минерал түйіршіктерді әртүрлі траекториямен қозғалып веер жасайды. Мысалы, кенде тығыздықтары әртүрлі үш минерал болса үш «жол» пайда болады. Әр «жолдың» шектескен жерінде екі аралық тығыздықты (әлі ажырамаған екі минералдан тұратын тұтас) түйіршіктер орналасады. Әр жолдағы фракцияны жеке науашықтарға түсіріліп әртүрлі өнімдер (концентраттар, екі аралық өнімдер және қалдық) алынады.

Судың ағызу күшін оның дека үстіне түсетін мөлшерін вентиль арқылы өзгертуге болады. Сонымен қабат оны су мөлшерін өзгертпей-ақ тек деканың көлбеулігін өзгерту арқылы реттеуге болады. Көлбеулік артқан сайын судың ағызу күшід көбейеді.

Барлық процестердегідей столда байытуда салмақ күшіде өзінің ролін атқарады. Ол стол үстінде тік бағытта әсер етеді, салмақ артқан сайын түйіршіктердің дека бетіне басылуы күшейеді, демек үйкелу күші артады да түйіршіктің декамен бірге бір жылдамдықпен қозғалуына әкеліп соғады.

Әдетте стол үстіне бастапқы зат сумен аралас түседі (камералық классификаторлардан шыққан пульпа түрінде). Судың үлесі 60-85% мөлшерінде болады, ал науаға заттың бір тоннасына орта есеппен 1-2 т су түседі.

Концентрациялау столдарын шартты түрде құмды және шламды столдар деп екіге бөледі. Ірілеу материалды байытқанда құмды столдар, ал өте ұсақ зат байытылғанда шламды столдар қолданылады. Олардың айырмашылығы сол-құмды столдардың декасының көлбеулігі жоғары және рифлдерінің биіктігі үлкен болады.

Отсадкалау машиналармен (мысалы диафрагмалы) салыстырғанда концентрациялау столдарында бірден таза концентрат алу оңайырақ және процестің қалай жүріп жатқаны тікелей көзге түседі. Ал олардың үлкен кемшіліктері бар. Біріншіден, олардың өнімділігі көп төмен. Екіншіден деканың алатын ауданы мол. Оның ұзындығы 3-4 м, ал көлденең 11,5-2 м. Осыған байланысты қазір көпшілік байыту фабрикаларында (әсіресе өнімі жоғары) көп ярусты столдар қолданылады. Оларда декалар бірнеше ярусты болып орналасады (кейде 6 дека бірінің үстіне бірі орналасады). Бастапқыда пульпа барлық декаларға бірдей етіп бөлінеді.

Бақылау сұрақтары

- Гравитациялық байыту әдісі неге негізделген?

- Түйіршіктердің шөгуі қандай ортада жүргізіледі?

- Гравитациялық байыту процесіндегі ең жиі қолданылатын қандай процес?

- Отсадка деген не?

- Отсадкадау процесінің тиімділігі неде?

- Жасанды төсеніш деген не?

- Концентрациялау столының жұмыс істеу принципі қандай?

- Отсадкалау машиналармен концентрациялау столдарының айырмашылығы неде?

Дәріс 11.Ауыр ортада байыту технологиясы

Дәрістің баяндалу жоспары:

1.Ауыр ортада байыту.

2.Кенді шаю.

Ауыр ортада байыту процесі әртүрлі тығыздықты минералдар кесектерінің ось аралық тығыздықты ортада бірінің батып, екіншісінің  қалқуына негізделге. Мысалы тығыздығы 1000 кг/м-ден кіші (органикалық зат) зат кесегі суға салынса түіршік дереу батады да, ал органикалық кесек су бетінде қалқиды. Яғни заттың суда батуы не батпауы олардың салмағына емес тек тығыздығына тәуелді .Осы принциппен тек таза минералдар кесектері емес,тығыздықтарына айырмашылық бар кен кесектерінеде болуге болады.Ол үшін тығыздығы екі аралықты орта болуы керек.

Кендерде өте көп кездесетін ең жеңіл минералдардың бірі –кварц(шақпақ тас).Оның тығыздығы 2650 кг/м3басқа құрамына металдар кіретін барлық минералдардың тығыздығы кварц тығыздығынан көп үлкен. Сондықтан ауыр ортада байыту үшін ол ортаның тығыздығы кварц тығыздығынан үлкен болуы қажет.Сонда ғана тау-жыныс минералдарының кесектері қалқиды да, ал құрамында бағалы зат бар кен кесектері батады.

Ауыр орта ретінде тығыздығы жоғары кейбір органиалық сұйық заттар, неорганикалық тұздардың су ерітінділері және суспензиялар қолданылады.Суспензия деп сумен қатты зат түйіршіктерінің араласын айтады.

Органикалық ауыр сұйықтарды (олардың басты бірі-тетрабромэтан).Тығыздығы 2960кг/м3 бағаларының өте жоғары және улы болуына байланысты өндірісте қолданудың мүмкіншілігі жоқ.Тұздарың су ерітінділерінде өндірістік мөлшерде қолдану тиімсіз.Себебі процесс кезінде олардың шығыны жоғары. Сондықтан егер қолданылса, шығындалған  бөлігінің қасиеттеріне қарай әр түрлі әдіспен қайта орнына келтіріп (регенерация) процеске қайтару қажеті туады. Ол үшін қосымша қондырғылар, қаражат шығару керек. Демек, оларда өндіріске өте тиімсіз . Сондықтан бұл орта түрлері тек лабораторияларда ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізгенде ғана қолданылады.

Байыту фабрикаларында кеңінен қолданылып келе жатқан ауыр,орта-ауыр суспензиялар. Сумен араластыратын қатты зат ретінде көптеген  минералдарды қолдануға болады.Олардың су ішіндегі үлесін  өзгерте отырып  суспензияның тығыздығын үлкен шек аралықта реттеуге болады.Мысалы, кварц құмын(2650 кг/м3)  сумен (1000 кг/м3) араластыру  нәтижесінде тығыздығы 14000-1600кг/м3 суспензия жасалса  онда көмірді байытуға болады.Көмірдің тығыздығы   1200-1400 кг/м3 ,ал ондағы  минералды заттардың көпшілігінің тығыздығы 2600 кг/м3  ден үлкен.Көмір қалқиды да ,ал басқалары батып кетеді.Егер кен байытылса  суспензияның тығыздығы 2700кг/м3 –ден кем болмауы керек.Сонда тау –жыныс минерал кесектері қалқиды да, ал бағалы зат минерал кесектері батады. Осы мақсатпен іс жүзінде қолданылатын минералдар : кварц құмы (2650кг/м3), магнетит (5000кг/м3).галенит (7500кг/м3).Олардан басқа жиі қолданылатын жасанды қорытпа ферросилиций (400-7000 кг/м3). Осы аталғандардың жиі қолданылуының себебі де бар.Кенді ауыр суспензияда бөлгенде ол жеңіл және ауыр фракцияларға бөлінеді.Сол өнімдермен  бірге суспензияның  (дәлірек айтсақ суспензойдтық  қатты заттың)біразы бірге шығады.Олардың жалпы шығынын азайту үшін сол өнімдермен бірге шығатын суспензойд бөлігін белгілі бір әдіспен фракциялардан  бөліп,процеске қайтару қажет.Ол үшін суспензойдтық белгілі бір қасиеттері болуы керек. Мысалы,магнетитті оның магнитті қасиетіне пайдаланып,галенитті флотациялау арқылы,ферросилицийді де оның магнитті қасиетін пайдалану арқылы бөлуге болады.

Байыту процесінің тиімдіжәне өнімді жүруі ауыр суспензияның қасиеттеріне тікелей байланысты.Оларға жататындар: тығыздық,тұтқырлық және тұрақтылық.Бұлардың ішіндегі ең маңызды қасиет әрине тығыздық.

Суспензияның тығыздығы қандай болу керектігі байытылатын кеннің қасиеттерімен және алға қойылатын мақсатпен байланысты. Ол алдын ала ғылыми-зерттеу жүргізу нәтижесінде анықталады. Сонымен қатар  суспензойд  (яғни ауырлатқыш) ретінде қолданылатын минерал (зат) таңдалынады.Осыдан кеін су ішінде белгілі көлемді  суспензия жасау үшін қанша суспензойд қосу керектігі формуламен есептелінеді.

(33)

Суспензияның тұрақтылығы деп оның бүкіл колемінің барлық жерінде процесс кезінде бірдей тығыздықтың сақталуын айтады . Ол суспензойд түйіршіктерінің ірілігіне ,оның суспензия ішіндегі үлесіне және қозғалу  режиміне байланысты .Әдетте, түйіршік ірілігі 0,1-0,15 мм-ден аспайды ,ал суспензойдтың көлемді үлес мөлшері 30% -тен артық болмауы керек .Түйіршіктер бүкіл суспензия көлеміне біркелкі жайылып тұру үшін белгілі бір әдіспен ол үнемі қозғалысқа келтіріліп отырады

Сипатталған  қасиеттермен тығыз байланысты суспензия қасиеті тұтқырлық.Ол түйіршіктердің өзара әсерінен пайда болады .Суспензия суспензойд үлесі артқан сайын ,демек белгілі бір көлемде түіршіктер саны көбейген сайын олардың соқтығысуы артады.Соның нәтижесінде бір-біріне әсер өтуі (жабысуы, агрегат құруы) ұлғаяды,қозғалыс режимі өзгереді .Бұл жай үшін тек үлес шамасы емес түйіршіктердің ірілігінің де маңызы жоқ.Түйіршік диаметрі іріленген сайын (үлес бір шамадан өзгермегеннің өзінде ) тұтқырлық азаяды,қозғалыс дәрежесі және  шөгу жылдамдығы өседі .Мұның өзі суспензия тұрақтылығын төмендетеді.Оған керісінше ,түіршіктердің  ұнтақтығы өскен сайын тұтқырлық молайын ,бататын кен кесектерінің шөгу жылдамдығы төмендейді .Демек ,суспензия тұтқырлығы  тек бір шамада болуы қажет.Ол үшін суспензойд материялының гранулометриялық құрамы дұрыс таңдалуы қажет.Түйіршіктер қозғалымы неғұрлым олар бір-бірімен аз әрекеттесе соғұлым жеңіл болады .Осындай жағдай тудыру үшін  суспензияға белгілі бір химиялық қосылыстарды қосу кеңінен қолданылады .Олардың молекулалары түйіршік беттерімен әрекеттесіп,түйіршіктердің өз ара байланысуын және шөгу жылдамдығын төмендетеді.

Суспензойдтық гранулометриялық құрамы оны пайдалану кезінде біртіндеп ұнтақталуы нәтижесінде -  өзгереді және оған кен кесектерінің беттерінің  үйкелуінен  пайда  болатын ұнтақ қосылады .Сол себептермен суспензия қасиеттеріде өзгереді. Сондықтан белгілі бір уақыт өткен кезде суспензия тазаланып  оның бастапқы қасиеті орнына  келтіріліп отырылуы қажет .Демек регенерация жүргізілуі керек.Ол үшін суспензия ішінен тек суспензойд   түйіршіктері белгілі әдістермен бөлініп алынады . Мысалы ,магнитті  суспензия магнитті бөлгіштерден өткізіледі ,галенитті суспензиядан галенит  флотация әдісімен бөлінеді .Содан кейін белгілі су көлемімен қайта араластырылып ,процеске түсіріледі.

Ауыр суспензияда байыту алдында ұсақталған кеннен ұсақ класс (көбінде-5+0) грохочениемен бөлініп алынады .Әйтпесе ол класс суспензиямен араласып,оның тығыздығын және басқа қасиеттерін   біден өзгертіп   жібереді    де минералдарды бөлу мүмкіндігі жойылады  және ұсақ кен түйіршіктерінің шөгу жылдамдығы аз болғандықтан процестің  өнімділігі төмендейді . Жалпы әртүрлі тығыздықты кен кесектерінің бөліну  тиімділігі олардың  ірілігі  артқан  сайын өсе түседі.

Ауыр суспензияда ұсақ ұнтақталған .Мысалы 0.2-0.5 мм-ге дейін материалды да байытуға да болады.Бірақ ол үшін бататын минерал түйіршіктерінің шөгу жылдамдығын арттыру қажет .Демек гравитациялық күшке қосымша күш тудыру қажет. Ондай күш ретінде  мысалы ,ортадан тепкіш күш әсері пайдаланылады .Ол үшін әдетте процесс гидроциклондарға

Ауыр суспензия өндірісте әртүрлі мақсатпен жүргізіледі .Егер көмір байытылса ,онда ақырғы өнім ретінде даяр концентрат алынады.Ал мысалы, түсті метал кендерін алсақ ,олар негізінде өте ұсақ сеппелі болады да, минералдарды ажырату үшін өте майда күйге дейін ұнтақталады.Әрине ,мұндағы ұнтақ затты ауыр суспензияда байыту мүмкін емес.Дегенмен көпшілік түсті металл кендеріне бұл процесті қолдануға болады.Бірақ мұнда одан ақырғы өнімдер алу мақсат емес , тек алдын ала байыту мақсаты қойылады .Кен мысалы,мөлшері 10-50 мм-ге дейін ұсатылады.Минералдар әлі ажырамаған күйде қалады .Бірақ ұсатылған кенде негізгі массасы тау-жыныс минералдарынан тұратын ,не құрамында бағалы минералдар өте аз кездесетін (бастапқы кенмен салыстырғанда) кесектер пайда болады.Егер сол кесектер бастапқы кеннен бөлініп шығарылса ,оның қалған бөлігінде бағалы зат мөлшері өседі ,демек кен байыйды. Кейінгі прцестерге (ұнтақтау, байыту)кеннің байытылған бөлігі ғана түседі де ол тиімді өңделеді.Байытудың осы түрі алдын ала байыту деп аталады.

Сонымен бұл процесті кендерді байыту үшін қолданғанда байытылған кен 	(ауыр фракция) және даяр қалдық(жеңіл фракция) алынады .Жеңіл фракцияның шығымы неғұрлым үлкен болса , процестің тиімділігі арта түседі.Әдетте оның шығымы 15-20%-тен кем болмауы керек .Процестің тиімділігін мынадай факторлармен дәлелдеуге болады:

1/ақырғы өнімдер алу үшін жүргізілетін кейінгі процестерге құрамында бағалы зат мөлшері  арттырылған кен түседі:

2/кеннен  қалдық ретінде шығарылған бөлегі  кесек түрін де алынады,ол ұнтақтау және басқа процестерге түспейді , энергия және басқа шығындар жұмсалмайды:

3/жеңіл фракцияның шығымына сәйкес байыту фабрикаға қосымша кен түсіріп , соның нәтижесінде фабриканың өнімділігін арттыруға болады, және т.б

Ірі және орта ұсатылған кендер тек гравитациялық күш әсер ету принципімен жұмыс істейтін аппараттарда байытылады.Оларға жататындар: конусты , барабанды және доңғалақты бөлгіштер .Ұсақ ұнтақталған кендерді байытуға гидроциклондар қолданылады.

ауыр фракция

жеңіл фракция

кен

1-корпус; 2-вал; 3-араластырғыш: 4-ауалы көтергіш құбыр.

Сурет 17. Конусты ауыр ортада бөлгіштер

Олардың суспензия тұратын корпусы (1) жоғарғы жағы биіктігі аз цилиндр пішінді , ал төменгі жағы конус пішінді.Оның ортасына ақырын айналып тұратын вал(2) орнатылған .Валдың бойында суспензияны араластырғыш (3)орнатылған .Кен суспензияға оның орта шеніне түседі. Тығыздығы суспензия тығыздығынан артық кесектер батып кетеді де , ал тығыздығы аз кесектер қалқиды. Қалқыған қабат үстіне кен қысымымен  цилиндрдің шетине  біртіндеп ығыстырып ,айналдыра шетінен шығады .Батқан кесектер аэролифті құбырға (ауа көтергіш) түседі.Құбырдың астынан тік бағытта котерілетін  қысымды ауа беріледі .Оның күшімен кесктер (ауыр фракция)көтеріліп, құбырдың жоғары шетінен асып шығады ,ал ондағы суспензия орнында (құбыр ішінде) қалады.

Конусты бөлгіштерде кен 2-100 мм , ал көмір 200мм мөлшеріндегі ірілікте байытылады .Олар көбінде көмір байыту үшін қолданылады.Конустың диаметрі 5600мм-ге дейін жетеді. Бұлардың конструкциялары қарапайым . Үлкен кемшілігі сол орнатуға үлкен биікті кеңістік қажет. Практикада конусты бөлгіштердің бірнеше вариантты конструкциялары кездеседі , бірақ ұмыс істеу принципі барлығында бірдей.

Спиральді барабанды бөлгіштер.Олар цилиндрлі пішінді корпустан (барабаннан) тұрады

ауыр фракция

жеңіл фракция

кен

1-корпус: 2-тірегіш ролик :3-тісті венец: 4-спиральді лента :

5-доңғалақ элеватор 6-кен түсіргіш науа.

Сурет 18. Барабанды ауыр ортада бөлгіш

Конус екі жерден тірегіш роликтер (2) үстінде айнала алады.Оның айналуы диірмендердің айналуына ұқсас : барабанның бір шетіне жақын тісті венец (3) орнатылған .Ол электормотордан айналыс алатын тісті шестернямен жалғасады.Барабан ішіне суспензия құйылады , оған  қақпақ ортасындағы тесік арқылы науамен (6)кен түсіріледі.Барабан сәл көлбеу орнатылған. Соған сәйкес ішіндегі суспензия кен түсетін шетке қарайығыс орналасады . Қалқыған кесектер (жеңіл фракция) бастапқы кен кесектерінің ығыстыруы нәтижесінде барабанның сол шетиндегі тесіктен асып шығып өз науасына түсіп жатады  Батқан кесектер (ауыр фракция) барабан түбіне шөгеді б. Оларды үздіксіз шығарып отыру үшін барабанның ішкі бетіне белгілі жалақтығы бар спиральді лента (4) орнатылған . Ол барабан айналғанда сонымен бірге қозғалады .Соның  демеуімен батқан кесектер барабанның екінші(жоғарғы) басына жылжып барып , көтергіш доңғалақ элеваторға(5) барып түседі. Доңғалақ ішіне радиальді көп тесікті қабырғалар орналасқан. Кен кесектері осындай қабырғалардың екі аралығындағы  ячейкаларға түсіп ,барабан айналғанда бірге көтеріледі . Сол кезде суспензия тесіктерден өтіп, ячейкада негізінде тек кен кесектері қалады. Ячейкалар белгілі бір биіктікке көтергенде ,кесектер төмен жылжып құлап , барабанның орта тесігіне орналасқан науаға түсіп шығарылады.

Барабанды бөлгіштерде ірілігі 150мм-ге жететін кенді байытуға болады. Барабанның диаметрі ең үлкендерінде 3000мм, ал ұзындығы 6000мм-ге жетеді . Бұл бөлгіштерді пайдалы қазбалардың барлық түрін байытуға қолдануға болады.

Шаю процесі көбінде темір және марганец кендерін, сондай-ақ шашыранды кен орындарынан алынатын алтын, қалайы, вольфрам және тағы басқа түсті металл кен түрлерін байыту алдында қолданылады. Бұл кен түрлеріне тау-жыныс минералдарының белгілі табиғи құбылыстарының әсерімен біртіндеп бұзылып, талқандалып балшық түріне айналып кетеді. Осындай кен мысалы, ұсату не ұнтақтау процестеріне түссе қолданылатын аппараттардың жұмыстарын қиындатып өнімділіктерін төмендетеді, ал байыту процестерінің тиімділігін азайтып, технологиялық көрсеткіштерге әсерін тигізеді. Соған байланысты кен алдын-ала шаю процесінен өткізіледі. Бұл процесс кезінде кен сумен араластырылып, кен кесектері (түйіршіктер) шайылып, балшықты лай бөлініп шығарылады. Лайлы су әрдайым тек қалдық түрінде алынады. Жуылып шайылған кен өте сирек жағдайда даяр концентрат күйінде алынуы мүмкін. Көпшілік жағдайда онда тау-жыныс минералдарының үлесі басым болады да, олардан тазалау үшін байыту процестеріне түсіріледі. Демек, шаю процесі негізінде дайындағыш процесіне жатады.

Шаю процесінің өнімділігі балшықтың кендегі үлесі және оның құрамымен структурасына тәуелді. Соларға байланысты олар шартты түрде оңай, орташа және шайылымды типтерге бөлінеді де, әртүрлі аппараттар қолданылады.

Оңай шайылымды кендер үшін дірілдеуік грохоттар қолданылады. Кен грохот үстінен қатты ағынмен себілетін сумен жуылады. Грохот тесіктерінің диаметрі лайлы су өтетіндей, ал бағалы зат түйіршіктері өтпейтіндей болуы керек.

Орташа шайылымды кендерді шаюға көбінесе барабанды грохоттар қолданылады. Илектелген балшықтың шайылуын жеңілдету үшін су үлкен қысыммен беріледі. Балшықты тез қопсыту үшін барабанның ішкі қабырғасының ұзын бойына кедергілер орнатылады. Солардың әсерімен балшық кесектері барабан айналғанда біраз биіктікке бірге көтеріле барып құлап тез қопсиды. Барабанды грохоттар кенді шаю мақсатына қолданылғанда оларды бутарлар деп атайды.

Қиын шайылатын кендер үшін науалы жуғыштар қолданылады. Олардың конструкциялары спиральді классификаторларға ұқсас келеді.

Науалы жуғыштарға түсетін кен кесектерінің ірілігі 80мм-ден артпайды. Су шығыны 1 тоннаға 2-6м3. Өнімділігі кендегі балшықтың үлесіне тәуелді. Алайда сағатына бірнеше тоннаға жетеді.

Бақылау сұрақтары:

- Ауыр ортада байыту процесі неге негізделген?

- Суспензия деген не,ның қасиеттері қандай?

- Суспензиялар қандай фракцияларға бөлінеді?

- Суспензияның тұрақтылығы неде?

- Процестің тиімділігіне қандай факторлар әсер етеді?

- Шаю процесін қалай түсінесіз?

- Шаю процесінің өнімділігі неде?

Лекция 12 Флотациялық байыту процесі

Дәрістің баяндалу жоспары:

1.Флотамашиналар типтері

2.Флотациялық реагентер.

3.Қосалқы флотациялық жабдықтар..

Пайдалы қазбаларды байытуда флотация ең көп тараған байыту эдісіне жатады. Қазіргі кезде ол пайдалы қазбалардың барлықтүрін байытуға қолданылады, Түсті жэне сирек кездесетін металдар кендерін байытуда ол негізгі эдіс болса, қара металдар кендерін,көмірді және кейбір қазба түрлерін байытуда басқа эдістеріменбірге қолданылады. Флотацияның универсалды эдіс болуыныңсебебі ол минералдардыц физика-химиялық қасиеттерінің айырмашылығына негізделген.

Өндірісте флотациялау машиналарының көптеген конструкциялық түрлері қолданылады. Оларды әртүрлі ерекшеліктеріне сай топтастыруға болады. Ең басты ерекшелікке оларда ауа көпіршіктерін жасау әдісі жатады. Осыған байланысты олар механикалық, пневматикалық және пневмомеханикалық флотациялау машиналарына бөлінеді.

Машиналардың барлық түріне қойылатын негізгі талаптар мыналар:

- пульпа машинаға бірқалыпты түсіп, көбікті және камералық өнімдер үздіксіз шығарылып отырылуы қажет;

- кен түйіршіктері шөкпей бүкіл пульпа көлеміне қозғалыста болп ауа көпіршіктерімен соқтығысу мүмкіншілігі жоғары болуы керек;

- пульпада ауа көпіршіктері неғұрлым көп және ұсақ түрде пульпа көлемінде тегіс жайылуы қажет;

- пульпаның бет қабаты өте баяу қозғалыста болып, жиналған көбікті тербеліске түсірмеуі керек.

Минералданған көбікті қабат механикалық және пневмомеханикалық машиналарда арнаулы көбік сыпырғыштармен бөіленді, ал пневматикалық машиналарда көбік шеткі ернеуден өздігінен асып төгіледі.

Механикалық машиналардың басқалардан ерекшелігі пульпа ішінде ауа көпіршіктері жылдам айналатын импеллер әрекетімен пульпаға сорылатын ауаның уақталуынан пайда болады және минерал түйіршіктері оның қозғалысы әсерімен қалқымалы жағдайда болады. Машина екі камералық агрегаттардан құрастырылады. Камералар екі аралық қабырғамен (2)бөлінген.

1-камера; 2-аралық қабырға; 3- импеллер; 4- вал; 5- шкив;

6- орталық құбыр; 7- ауа түтігі; 8- қақпақша; 9- тартқыш; 10- диск;

11, 12- қалқаншалар; пульпа түсіргіш тесік; 14- түсетін қалта; 15- пульпа шығатын тесік; 16- қақпақша; 17- қозғалмалы жүк; 18- төменгі тесік.

Сурет 19. Механикалық флотомашина

Біріншісі А сорғыш, екіншісі Б тура ағызғыш камера деп аталады. Камералар төрт бұрышты пішінді, горизонталь қыйындысы квадрат болып келеді. Әр камерада импеллер тік орнатылған валдың (4)ішіне бекітіледі. Вал оның жоғарғы ұшына орнатылған шкив (5) арқылы электродвигательмен айналысқа келеді.

Минералдардың табиғи сулану қасиеттерінің арасындағы айырмашылықты арттыру үшін, демек флотациялануға тиісті минералдардың сулануын төмендету үшін, ал флотацияланбайтын минералдардың сулануын жоғарылату үшін арнаулы химиялық заттар қолданылады. Оларды флотациялық реагенттер деп атайды.

Флотациялық реагенттер ретінде көптеген химиялық класс топтарына жататын заттар қолданылады: органикалық және анорганикалық заттар, тұздар, қышқылдар, сілтілер және т.б. Олардың атқаратын негізгі рольдері: минерал беттерінің сулануын арттыру және төмендету, ауа көпіршіктерінің тұрақтылығын сақтау, сулы ортада  сутек не гидроксил иондарының концентрацияларын реттеу. Осы тұрғыдан барлық флотациялық реагенттер бес топқа бөлінеді: жинағыштар, көбіктендіргіштер, басқыштар, активтендіргіштер және ортаны реттегіштер.

Флотореагенттердің көбі өз функцияларын ионды түрде, тек көбіктендіргіштер және кейбір басқыштар молекулалар түрінде атқарады. Олардың ионды не молекулалы түрде болуы сулы ортада сутек иондарының концентрациясына байланысты. Флотореагенттердің иондары және молекулалары қасиеттеріна қарай не минерал – су шекаралығында минерал бетімен әрекеттеседі, не су–ауа шекаралығында жиналады. Химиялық бөлшектердің фазалар шекаралығында жиналуын адсорбция деп атайды. Ол екі түрге бөлінеді: химиялық және физикалық адсорбция.

Химиялық адсорбцияда (хемосорбция) реагент иондары минерал бетімен электрондар алмасу арқылы әрекеттеседі де, шекаралық бетте химиялық қосылыс пайда болады. Бұл күшті байланысты адсорбция түріне жатқызады.

Физикалық адсорбцияда реагенттердің молекулалары минерал бетімен молекулалар аралық тарту күші әсерімен әрекеттеседі. Молекулалардың минерал бетімен байланыс күші химиялық байланыспен салыстырғанда көп төмен болады. Молекулалық адсорбцияның айқын түріне көбіктендіргіш молекулаларының су және ауа шекаралығындағы жиналуы жатады. Адсорбцияның бұл  түрі толық зерттелген. Реагенттің адсорбцияланған шамасы (Г) Гиббс теңдеуімен анықталады:

(34)

мұнда    С – ерітіндідегі заттың концентрациясы;

R – газ тұрақтысы;

Т – абсолют температура;

/– бет активтілігі деп аталатын бет энергиясының концентрацияға бөліндісінің туындысы.

Адсорбция процесі өзінен –өзі жүретін процесс. Бұл жай адсорбция нәтижесінде белгілі жүйенің бос энергиясының азаятынын көрсетеді. Флотореагенттер шекаралық беттерде неғұрлым терең әрекеттенсе жүйенің бос энергиясы соғұрлым мол азаяды. Осы тұрғыдан қарасақ, химиялық адсорбция минерал- су шекаралығында, ал физикалық адсорбция су –ауа шекаралығында жүйе бос энергиясын көп төмендетеді.

Жинағыштар минерал – су шекаралығында минерал бетімен әрекеттесіп, оның сулануын азайтып, соның нәтижесінде ауа көпіршігіне жабысуын тездетеді.

Жинағыш реагенттер ретінде тек кейбір органикалық химиялық заттар ғана қолданылады. Олар екі үлкен топқа бөлінеді: гетерополярлі (ионданатын) және аполярлі (ионданбайтын) заттар. Гетерополярлі заттардың ерекшеліктері сол, олардың молекулаларының құрамына полярлі және аполярлі топтар енеді. Полярлі топ әртүрлі химиялық құрамды минерал бетімен әрекеттесетін молекуланың активті бөлігі.

Аполярлі жинағыштар ретінде әртүрлі мұнай өнімдері қолданылады. Олар тек көмірсутектерден тұрады, суда ерімейді.

Гетерополярлі жинағыштар суда еріп, молекулалары иондарға диссоцияланады. Минерал бетімен құрамына көмірсутекті радикал кіретін ион әрекеттеседі. Егер көмірсутекті радикал анион құрамына енсе, онда жинағыш анионды деп, егер катион құрамына кірсе катионды жинағыш деп аталады.

Анионды жинағыштар полярлі топтарының химиялық құрамына қарай сульфгидрильді және оксигидрильді болып бөлінеді. Сульфигидрильді жинағыштардың полярлі тобына екі валентті күкірт кіреді. Олар сульфидті минералдарды флотациялауға қолданылады. Оксигидрилді жинағыштарда полярлі топтарға оттек кіреді. Олар негізінде тотықты минералдарды флотациялауға қолданылады.

Ионданатын жинағыштардың флотациялық күші олардың молекулаларының құрамына кіретін полярлі және көмірсутекті радикал топтарының құрамына байланысты. Полярлі топ минерал бетімен неғұрлым күшті байланысса, ал көмірсутекті радикал/тізбек/неғұрлым ұзын болса (белгілі мөлшерге дейін), соғұрлым жинағыш күші арта түседі. Көмірсутек тізбегінің ұзындығы белгілі мөлшерден асқанда олардың өзара байланысы күшейіп суда еруі төмендейді де, реагенттің жинағыш күші күрт азаяды.

Реагенттердің шығыны үлкен шекаралықта өзгереді. Орта мөлшермен алғанда жинағыш әне көбіктендіргіштердің шығыны бір тонна кенге шаққанда ондаған грамм сирек жағдайда жүздеген гр.басқыштар шығын көбінде жүздеген, сирек жағдайда килограмм, не одан да көп, ал активтендіргіштер шығыны ондаған не жүздеген грамм болады. Маңызды ролі бар жай- пульпаны реагенттермен өңдеу уақыты. Жинағыштар және көбіктендіргіштермен өңдеу уақыты өте аз. Олар көбінде тікелей операция алдында беріледі. Ал басқыштармен және активтендіргіштермен өңдеу уақыты бірнеше минуттан ондаған минутқа дейін жетеді. Ол үшін өңдеу арнаулы аппараттарда жүргізіледі.

Флотациялау процесін жүргізу алдында пульпаны кейбір реагенттермен араластыру қажет. Ол үшін арнайы қосалқы жабдық ретіндеараластырғыш чан қолданылады.

Араластыргыш чан көбінде диаметрі жэне биіктігі бірнеше метрге жететін ңилиндр пішінді бактан түрады. Оның ортасьша төменгі үшьша импеллер бекітілген вал орнатылған. Ол электродвигательмен айналысқа келтіріледі. Вал ортасы қуыс труба ішіне орналасқан.Трубаның тік бойьшда эртүрлі биіктерде тесіктер бар. Олар пульпаның тік бағытта айналмалы траектория жасай интенсивті қозғалуына жағдай туғызады.

Араластырғыш чандар пульпаны тек реагенттермен өңдеу үшін ғана емес, сонымен қабат біраз ерекшеліктері бар пульпаларды қосьш, олардың қаснеттерін ортақтандыру мақсатымен жэне пульпаның қажеттігі болғанда ауамен араластыру (аэрация) үшін қолданылады.

Келтірілғен қосалқы жабдықтан басқа байыту фабрикаларында майлы реагенттерді эмульсияға айналдыратын әртүрлі принципті қондырғылар, реагент ерітінділерін пульпаға түсіру алдьшда физикалық-химиялық эдістерімен еңдеу (мысалы, электрохимиялық тотықтандыру жэне т.б) тұрақтылығы жоғары дәрежедегі пульпадан белгіленгенкөбікті басу үшін қолданылатын әртүрлі қондырғылар және тағыкейбір арнаулы жабдықтар қолданылуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары

- Флотациялық машиналардың қандай типтерін білесіз, олардық ерекшеліктері неде?

- Механикалық флотомашинаның ерешелігі неде?

- Флотореагентердің түрлері және олардың ролі қандай

- Қосалқы жабдықтар не үшін қажет?

- Қосалқы жабдықтардың қандай түрлерін білесіз?

Дәріс 13. Магнитті байыту процесі

Дәрістің баяндалу жоспары:

1.Магнитті байытудың физикалық негізі

2.Кенді магнитті байытуға дайындау

Кенді магнитті әдіспен байыту минералдардың магнитті қасиеттерінің арасындагы айырмашылықтарына сәйкес магнитөрісінде бөлінуіне негізделген.Магнит өрісі магнитті заттың не электр тогы жүретін еткізгіштің айналасындагы кеңістікте туады.Магнит өрісі магнит индукциясымен жэне кернеумен сипатталады.Магнит индукциясы (В) бірлік ауданнан өтетін күш сызықтарының санымен анықталады:

В=Ф/S	(35)

мүнда, Ф - магнит агыны, Вб;

S - қыйынды ауданы, м.

Магнит индукциясының өлшем бірлігі тесла.Тесла-өріскеперпендикуляр өткізгіштің әр метрінен 1А электр тогы өткенде әсері 1Н күшіне тең болганда туатын өрістің индукциясы.Магнит өрісінің кернеуі (Н) өріс нүктесінде оң магнитмассасының (т) бірлігінде әсер ететін күшпен (Ғ) анықталады:

Н=Ғ/m   	(36)

Оның өлшем бірлігі - А/м.

Магнит индукциясы (В) жэне өріс кернеуінің (Н) ара қатынасыбылай:

В=0Н,	(37)

мүнда, - ортаның салыстырмалы магнит өткізгіштігі;

0- магнит түрақтыгы (0=1,25- 10-6)

Егер магнит өрісінің әр нүктесінде кернеу шамасы және бағыты бірдей болса, онда өріс біртекті деп, егер бұл шарт орындалмаса әртекті деп саналады.Магнит өрісінің әрекеттілігі өріс градиентімен grad Н), демеккеңістікке кернеудің жылдамлығымен синатталады.

Магнит өрісінде заттың магниттелуі магнит моменті (М)арқылы сипатталады. Магнит моменті депплюстің магнит массасын екі полюстің арасындагы қашықтыққа көбейтіндісін атайды. Заттың магниттелуі (I) деп магнит моментін оның колеміне(V) бөліндісін атайды:

І=М/V	(38)

Заттың магниттік қасиеті оның магнит қабылдагыштышмен(х) сипатталады. Заттың колемді магит қабылдағыштыгы оныңмагниттелуін (1) өрістің кернеуіне бөлгендегі бөлінісін атайды:

= /Н	(39)

Магнитті қасиет қабылдағыштарына қарай барлық заттарекі топқа бөлінеді: парамагнитті және диамагнитті заттар. Әртопқа кіретін заттар магнит өрісінде әр түрлі әрекетке түседі. Парамагнитті заттар магнит өрісінің кернеуінің жоғарғы жерінетаралады, ал диамагнитті заттар магнит өрісінің кернеуі ең азжеріне ығыстырылады. Яғни, біріншілері магнит полюсінде тартылады, ал екіншілері тебіледі.

Парамагнитті заттардың ішінде магниттелу қасиеті күшті заттар кездеседі. Олар ферромагниттер деп аталады. Оларға жататындар темір, никель, кобальт жэне темір минералдары магнетитжәне нирротин.Таза диамагнитті заттарға, мысалы, мыс, алюминий, күміс,висмут, сурьма жэне тағы басқалары жатады.

Көпшілік металдар мен минералдар парамагнитті заттарға жатады. Магнитқабылдағыштарына қарай минералдарды бірнеше топқа бөлугеболады:

1. Күшті магнитті. Оларға жататындар:магнетит, пирротин, маггомит, титаномагнетит, франклит.

2. Әлсіз магнитті. Оларға бірсыпыра тотықтар, темірдің, хромның гидрототықтарымен карбонаттары, ильменит, вольфрам, гранит, биотит және тағы басқалары жатады.

3. Магнитсіз. Бұларға кварц,кальцит, полевой шпат, касситерит, аппатит, мусковит жэнебасқалары жатады.Минерал түйіршіктері арнаулы аппараттарда магнит өрісіненөткенде оларға магнит күшінен басқа кептеген күш әсер етеді.Оларға магнитті өрістің ығыстыру күші, салмақ күші жэне ортаныңкедергі күштері (тығыздық, түтқырлық жэне басқалары) жатады.

Минерал түйіршіктерінің магнит полюсіне тартылуы не тартылмауы магнит күшінен басқа күштердің ара қатьшасына тэуелді.Егер магнит күші басқа күштердің қосындысынан артса түйіршік(кесек) магнитті фракцияға шығарылады, егер керісінше болсаонда түйіршік магнитсіз фракцияға шығады. Минералдардыңтиімді бөлінуінің негізгі шарты - олардың магнитті қасиеттерініңарасындағы айырмашылық жеткілікті деңгейде болуы қажет. Ортаесеппен олардың үлесті магнит қабылдағыштық қасиеттерініңайырмашылығы іс жүзінде 3-5 есе болуы керек.

Кендегі минералдардың қасиетіне қарай қолданылатын магнитті бөлгіштерде процесс әр түрлі кернеулі магнит өрісіндежүргізіледі. Әлсіз магнитті минералдарды бөліп алу үшін магнитөрісінің кернеу 1000 кА/м кем болмауы керек. Күшті магнитті минералдарды бөлуге 120-150 кА/м жеткілікті.Магнитті бөлу әдісі негізінде темір жэне марганец кендерінбайытуга қолданылады. Сонымен қатар біраз сирек металдаркендерін байытқанда алынатын концентраттардың сапасын арттыру мақсаты қойылганда оған кейде тек осы әдісті қолдануменжетуге болады. Бірсыпыра кен түрлерін ауыр ортада байытқандасуспензойд ретінде магнитті зат қолданылса, оны регенерациялаумагнитті бөлгіштерден өткізу арқылы жүргізіледі.

Магнитті әдіспен байыту тиімділігіне бірнеше факторлар әсер етеді. Олар:

- магнит өрісінің кернеуі;

- бастапқы заттың ірілігі;

- түйіршіктер диаметрінің біркелкілігі;

- заттың ылғалдылығы;

- магнит өрісінен жылдамдығы

Кейбір минералдардың магниттік қасиеті әртүрлі температурада белгілі шекералықта өзгереді. Ал біраз минералдарды арнаулы жағдайда өңдеу нәтижесінде магниттік қасиеті басқаша минералдарға айналдыруға болады. Солардың бірі темір минералы гематит (Ғе2О3) оны жоғары температурада (600-9500С) көміртек тотығымен, кокспен немесе табиғи газбен қосып қыздырса ол магнетитке айналады, мысалы

3Ғе2О3+СО=2Ғе3О4+СО2	(40)

Бұл процесс магниттеу қыздыруы деп аталады. Бірақ процесс қымбаттығына қарай сирек қолданылады.

Бақылау сұрақтары:

- Магнит индукциясының өлшем бірлігін атаңыз

- Магнит өрісінің кернеуі қалай анықталады?

- Магнитті байыту процесі неге негізделген?

- Магнит өрісінің әртектілігі немен сипатталады?

- Заттың магниттік қасиеті немен сипатталады?

- Магнит қабылдағышына қарай минералдар қандай топтарға бөлінеді?

Дәріс 14. Сусыздандыру процесі

Дәрістің баяндалу жоспары:

1.Өнімдерді сусыздандырудың қажеттілігі

2.Дренаждау, центрифугалау

3.Сүзу және құрғату

Концентраттарда судың проценттік үлесі 5-60 пайызды құраса, қалдықтар 15-85 пайыз аралықта өзгереді. Металлургиялық өңдеу алдында оның құрамындаға су мөлшері 15 пайыздан аспауы қажет. Концентраттар байыту фабрикасынан металлургиялық өңдеуге тасымалданады. Құрамында су көп болған сайын тасымал жабдықтардың көлемі және басқа да шығындарөседі. Қысы қатал аймақтардаконцентраттар үлкен кесек күйде қатып, тасымал жабдықтардан түсіру қиындап, ұсатуды қажет етеді. Қалдық арнаулы орындар(хвостохранилища) жиналып сақталуы қажет. Ол үшін суды бөліп алу қажет. Пайдаланатын су негізгі қалдықтан бөлінеді. Оның ішінде байыту кезінде қолданылатын көптеген химиялық заттар, лай түрінде қатты заттарда қалады. Егер бұл су табиғи су орындарына түсірілсе, улы заттардан тазарту қажет. Кейбір байыту фабрикаларында табиғи су қорының тапшылығынан су жетіспейді. Сондықтан өнімдерден бөлінген суды қайта пайдалану  өте тиімді болып саналады. Сол үшін байыту фабрикаларында міндетті түрде сусыздандыру процестері қолданылады.

Су түрлері:

- гравитациялық немесе бос су. Ол қатты затпен байланыспай, түйіршектердің арасында бос болады;

- капиллярлі су. Зат неғұрлым кеуекті болса, соғұрлым бұл су үлесі жоғары болады;

- адсорбцияланған су. Қатты зат бетімен су молекулалары физикалық күштер әсерімен байланысқа түсіп су қабатын түзеді;

- кристалданған не химиялық су. Су молекулалары зат атомдарымен байланысқа түсіп кристалдық тор құрамына кіреді.

Ең оңай бөлінетін гравитациялық су. Судың бөлінуіне өте әсер ететін фактор, зат түйіршіктерінің  ірілігі: неғұрлым ірілік артқан сайын? Соғұрлым тез бөлінеді. Ірілік 1-5мм не одан жоғары болсасусыздандыру процесі оңай жүргізіледі. Заттың ірілігіне қарай қолданылатын сусыздандыру процестерлерінің түрлері: дренаж,центрафугалау, қойылдыру, сүзу және құрғату.

Дренаждау әдісіндесу қатты зат түйіршіктерінің арасымен өз салмағымен ағып бөлінеді. Процесс сусыздандыру бункерлерінде, елеуіштерді, шөмішті элеваторларда, спиральды классификаторларда және центрафугаларда жүргізіледі.

Сусыздандыру бункерлері бет жағы төртбұрышты темір бетоннан құйылған түптерінде тор орнатылған бірнеше бөлімшелерден тұратын бункерлер. Тор тесіктерінің диаметрі салынатын зат кесектерінің ірілігінен көп кіші болуы керек. Процесс барысында кесек тор бетінде қалады да су зат қабатында сүзіліп, ағып бөлінеді.

Сусыздандырғыш елеуіштер- орта ірілікті заттарға қолданылады. Олардың тор тесіктері 0,25; 0,5; 0,75 және 1мм размерде жасалыңған. Бұл елеуіштерде 1мм-ден артық зат сусыздандырылады.

Шөмішті элеваторлар –қабырғалары және түптері тесікті шөміштер екі қатар көлбеу орналасқан айналмалы шынжырларға ілінген. Шөміш камерадағы су деңгейінен жоғары көтерілгенде ішінде қатты зат қалып су ағып кетеді. Шөміш төңкеріліп зат ленталы конвейерге түседі.

Центрифугалаудасу ортадан тепкіш күш әсерімен бөлінеді. Бұлаппараттар негізінде ұсақ класты көмір концентраттарынсусыздандыруға қолданылады. Олар сүзуші және шөктіруші центрифугаларға бөлінеді.

ІрілігіО,5мм-денартпайтын ұнтақтызат(мысалы, флотациялық концентраттар) судан қойылдыру процесімен бөлінеді. Бұл процесс суда қатты зат түйіршіктері өз салмағымен шөгуіне негізделген. Қолданылатын аппараттар қойылдырғыштар деп аталады. Олар диаметрлері 2,5-150м аралығында металдан (егер диаметрі кіші болса) немесе бетоннан құйылған чан түрінде жасалады. Пульпа чанның ортасына трубамен түсіріледі. Оның төменгі шетічанның жоғарғы ернеуінен төмен орналасады.

Сүзу деп қатты заттан суды ұсақ саңлаулы (кеуікті) қалқаданөткізуарқылы бөлуді атайды. Бөлініп алынған су фильтрат деп,қалқа бетіне жабысып қалған зат кек деп аталады.

Судың қалқадан өтуін жылдамдату үшін қалқаның екі жағындақысым айырмашылығы тудырылады. Бірінші әдіс: қалқаның біржағында ауа қысымы төмендетіледі (вакуум), екінші жағындаатмосфералық қысым сақталады. Екінші эдіс: қалқаның біржағында атмосфералық қысымнан артық қысым тудырылады.

Сүзуге қолданылатын аппараттарды сүзгіштер деп атайды. Байыту фабрикаларында барабанды, дискалы және сирек ленталы вакуум-сүзгіштер колданылады. Артық қысыммен істейтін сүзгіштер пресс-сүзгіштер деп аталады.

Күрғату процесінде сусыздандыру жылу энергиясымен судыбуға айналдыру арқылы жүргізіледі. Қойылдыру және сүзу процестерімен салыстырғанда қүрғатупроцесі қымбат түрады. Сондықтан ол сүзуден кейін заттыңылғалдығы қажетті мөлшерге жетпегенде ғана қолданылады.Құрғатуға тек концентраттар ғана түседі. Жылу энергиясыныңкөзі ретінде табиғи газ, мазут немесе көмір шаңы қолданылады.

Бақылау сұрақтары:

- Өнімдерді сусыздандыру не үшін қажет?

- Затттың ірілігіне қарай сусыздандыру қандай түрлерге бөлінеді?

- Дренеждау денен не?

- Центрифугалау процесін қалай түсінесіз?

- Қойылдыру, сүзу және құрғату процестерін қалай түсінесіз?

Дәріс 15. Тазарту процестері

Дәрістің баяндалу жоспары:

1.Шаңнан тазарту

2.Шаң ұстағыштар

Шаңнан тазарту қажеттілігі әр түрлі себептерге байланысты.Байыту фабрикаларына түсетін кендердің құрамында олардықазып алу процесінде, ұсату процестерінде пайда болатын шаңболады. Егер кен ауамен байытуға түсетін болса, ол алдын алашаңнан тазартылуы қажет. Бірақ кен ылғалдылығы 3-5%-данасса ұнтақты шаң түрінде айыру қиын. Сондықтан кейінгі байыту процесі тек сулы ортада жүргізіледі, ал ұнтақ шлам түріндебөлінеді.

Шаң бөлу ортадан тепкіш күш пайда болатын камералы,жалюзді және басқа аппараттарда ауа ағыны күшімен жүргізіледі.Шаң қандай мақсатпен бөлінсе де ол ауамен бірге атмосферағашығып оны былғамау керек. Сондықтан бөлінген шаң әрдайымауадан бөлініп ұсталуы қажет. Шаң қандай құрамды болмасынадам организміне өте зиянды. Көпшілігі организмнің әр жерінежиналып ауыр ауру түрлеріне шалдыктырады.Шаң кейінгі байыту процестеріне айтарлықтай кемшілік келтірмегеннің өзінде организмге зияны тимес үшін ұсталуы қажет.Байыту фабрикаларында ең көп шаң ұсату және елеу процестерінде, тасушы конвейерлерден екінші бір аппараттарға түскенжерлерде шығады. Сондай жерлері әдетте әртүрлі әдіспен қауіпсіздендіріледы. Мысалы, ұсатқыштар үстері, баскада жерлерқалқалармен қоршалынып, шаң сорғыш вентилятормен жалғасады. Одан шыққан шаңды ауа шаң ұстағыштарға түседі.Құрғату процесінен шығатын шаң тек ауа тазарту үшін ғанаемес, онда бағалы зат үлесі жоғары болғандықтан (ол концентратқабөлінген шаң) шанды концентратқа қайта қосу үшін ұстатылады.

Шаң ұстау көпшілік жағдайда бірнеше аппараттарды қолдануарқылы жүргізіледі. Әр аппаратта ірілігіне қарай шаңнын әр түрліірілікті фракциялары ұсталады.Жүмыс принциптеріне қарай механикалық жэне электрлікшаң үстағыштарға болінеді. Механикалық шаң үстағыштардагравитациялық күш, ортадан тепкіш күш және сүзу қолданылады.

Ірілігі 0,1мм-ден арттық түйіршіктер ірі шаңға жатады. Оларшөгілдіргіш камераларда және циклондарда ұсталады. 0,1-0,1ммірілікті шаң сулы ұстағыштарда, бірнеше сатылы циклондарда, немесе сүзу арқылы ғана ұсталады. Шаң іріліғі 0,01мм-ден аз болса текұсақ саңлаулы матадан жасалған сүзғіштен, электрлі сүзғішпен немесе сулы ортадан өткізіп ұстауға болады. Ірілік 0,0001 мм-ден төменболса тек электрлі сүзгіш немесе сулы ұстағыштарғана қолданылады.Көпшілік жағдайда шаңды ауа алдымен шөгілдіргіш камерадан,одан кейін циклондардан, ақырында не маталы сүзгіштен, немесе электрлі сүзгіштен, кейде сулы ортадан өткізіледі.

Шөгілдіргіш камераларда ең ірі түйіршіктер шөгеді. Оныңкөлденең қиық ауданы оған шаңды ауаны түсіретін труба диаметрінен көп үлкен. Соның нәтежиесінде ауанын қозғалу жылдамдығы камерада шұғыл төмендейді. Түйіршік салмақ күшіменкамера түбіне шөгеді, ал үнтақ шаңды ауа келесі аппаратқа түседі.

Циклондарда түйіршіктер салмақ эсерімен жэне ортадантепкіш күштер әсерімен шөгіледі. Циклон екі бөліктен - цилидірлі және конустан тұрады. Ауа цилиндірлі бөлікке жанамаорнатылған трубамеи түседі. Соған байланысты ауа айналмалықозғалысқа келеді де, түйіршік салмақ және ортадан тепкіш күш әсерімен ішкі қабырға бетіне жабыса жылжып, конусты бөліктіңтүбіне түседі. Ауа цилиндірлі бөліктің беткі қақпағының ортасындағы тесікке орнатылған патрубок аркылы шығарылады.Циклондарда шөгілдіру тиімділігі оның диаметіріне байланысты. Мысалы, диаметрі 0,3 метрден 3 метрге дейін өзгереді.Кіші диаметрлі циклондарда шөгу дәрежесі 92-95% болса, алүлкен диаметрлерінде ол 60-70% ғана. Бірақ кіші диаметрлерінің өнімділігі төмен. Сондықтан практикада көбіне кіші диаметрлікөп циклондар қатар қолданылады (батарейлі циклондар).

Батарейлі циклондар қүрамына 8,12 және одан көп кішідиаметрлі циклондар кіреді. Шаңды ауа барлық циклондарғабөлініп бірдей түседі. Батареядағы циклон саны тазартылатынауаның келеміне байланысты анықталады. Барлық циклондарқатар бір қаптама (кожух) ішінде орналасады. Ұсатылған шаң қаптаманың теменғі конусты бункеріне түседі, ал тазаланған ауаоныц жоғарғы қақпасындағы тесіктен шығады.

Жеңді сүзгіш (20-шы сурет) тік орналасқан цилиндр немесе төрт бұрыш пішінді түбі шаң жиналатын бункермен (2) біткен корпустан (1) тұрады. Бункер беті тесікті плитамен (3) жабылған. Тесіктерге патрубоктар (10) орнатылған.

- корпус; 2-бункер; 3-тесікті плита; 4-маталы сүзгіштер; 5-түсіргіш патрубок; 6-сорғыш патрубогі; 7- клапан; 8- сілкіндіргіш;

9-шнек; 10,11- патрубоктар

Сурет 20. Жеңді шаң сүзгіш

Маталы сүзгіштер (4) жең пішінді жасалған. Олардың төменгі ашық шеті плита патрубоктарына кигізіліп бекітілген. Жоғарғы тұйық шеттері сілкіндіргіш механизмге (8) ілінген. Шаңды ауа патрубок 5 арқылы бункер кеңістігіне түседі. Корпустың жоғарғы қақпағына орнатылған патрубок (6) шаң сорғыш вентилятормен жалғасқан. Шаңды ауа жеңді ауа сүзгіш ішімен көтеріледі. Шаң мата бетінде қалып, тазарған ауа жоғарғы патрубоктан шығады. Белгілі бір уақыт өткенде патрубок клапанмен (7) жабылып, сүзгіштер сілкіндіреді. Мата бетіндегі шаң бункерге түсіп, шнекпен (9) шығарылады. Сол кезде патрубок (11) арқылы корпус ішіне қарсы бағытта қысымммен ауа беріліп сүзгіш саңлаулары тазаланады.

Жеңді сүзгіш ұзындығы 2,2-9м, ал диаметрлері 150-500мм аралығында өзгереді. Маталы сүзгіштер жоғарғы температуралы газдарды тазалауға қолданылмайды.

Электросүзгішті шаң ұстағыштарда шаң ионизацияланады. Иондардың адсорбциялану нәтижесінде түйіршік беттерінде электр заряді пайда болады. Олар қарама-қарсызарядтанған электрод бетіне тартылып, артынан сілкіндіру арқылы түсіріліп жиналады. Ауаны ионизациялау оны әркелкі электр өрісті екі электрод жүйелерінің арасынан өткізу арқылы жүргізіледі.

Бақылау жұмысы:

- Шаңнан тазарту қажеттілігі неде?

- Шаңұстағыштар аппараттардың қандай түрлерін білесіз?

- Жеңді сүзгіштің схемасын түсіндіріңіз

- Электросүзгішті шаң ұстағыштардың жұмыс істеу механизмі

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

- Большая советская энциклопедия. М.: 1971г.

- Байбатша Ә. Б. Пайдалы қазбалар. Оқулық.- астана: Фолиант, 2008. -440 б.

- Көшербаев Қ. Кен байыту негіздері. Оқулық. Алматы. 1997. 278 б.

- Шевяков Л.Д. Разработка месторождении полезных  ископаемых. 4 изд., М.: 1983г.

- Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископамых. Т.1. Обогатительные процессы. М.:, 2008г.- 417с.

- Погорелый А.Д. Теория металлургических процессов. Металлургия, М.: 1971г, 504с.

- Севрюков Н.Н., Кузьмин Б.А. и др. Общая металлургия. Москва. 640с.

- Шәмшиден Әбдраман. Жерасты кен қазу технологиясы. Алматы. Білім. 1999. 240 б.

Абжанова Асия Салидиновна

Нурпеисова Айгерим Муратбаевна

«Пайдалы қазбаларды байыту»

дәрістер жинағы

Редакторы                 А. Нурпеисова

Баспаға қол қойылды  «   »      2016 ж.

Қағаз форматы  60х84 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік  басылым. Көлемі  4.56 б.т.

Таралымы 50  экз.  Тапсырыс №

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті,2016ж.

М Әуезов атындағы ОҚМУ Баспа орталығы, Шымкент қ. Тауке-хан даң, 5