Ф.7.03-03

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М. АУЭЗОВА

Кафедра «Технология строительных материалов, изделий и конструкций»

Калшабекова Э.Н.

Конспект лекций по дисциплине

«Строительная керамика - 1»

Шымкент,  2016г.

УДК   66. 982.001.2

Составитель: Калшабекова Э.Н. Конспект лекций по дисциплине «Строительная керамика - 1» - Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2016г,  64 стр.

Конспект лекций разработан в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины  «Строительная керамика - 1» и включает все необходимые сведения  для освоения студентами видов и свойств современных  изделий строительной керамики, основ технологии их производства и  особенностей применения.

Конспект лекций предназначен для студентов специальности   5В073000 - «Производство строительных материалов, изделий и конструкций».

Рецензенты:

Исмаилов А.А.. – д.т.н., проф. ЮКГУ им. М. Ауезова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры  ТСМИиК (протокол № _10___    от « 13.05.____ »  2016г.)

и методической комиссией факультета «Строительство и транспорт» (протокол № __10__    от « _24.05.___ »  2016г.)

Рекомендовано  к  изданию  Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2016г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016г.

Ответственный за выпуск: Калшабекова Э.Н.

Содержание

| Лекция 1. Роль и значение изделий строительной керамики в развитии научно-технического прогресса……………………………………….………. | 4 |
| --- | --- |
| Лекция 2. Современное состояние и перспективы развития производства керамических материалов и изделий в Республике Казахстан и за рубежом……………………………………………………………………..…... | 7 |
| Лекция 3. Основы глиноведения…………………………………………......... | 9 |
| Лекция 4. Примеси и их влияние на технологический процесс. Непластичные материалы и добавки к глинам. Технические требования к сырью……………………………………………………………….……...…..... | 17 |
| Лекция 5. Водные свойства: влагоемкость, набухание, размокание, тиксотропное упрочнение……………………………………………................ | 21 |
| Лекция 6. Механические свойства: пластичность, формуемость, растяжимость. Реологические свойства жидких и пластичных глиняных масс……………………….................................................................................... | 23 |
| Лекция 7. Сушильные свойства: воздушная усадка, влагопроводность чувствительность глин к сушке (трещиностойкость)………………...…….... | 25 |
| Лекция 8. Регулирование технологических свойств глиняных масс………. | 32 |
| Лекция 9. Оптимальная влажность и формуемость керамических масс для стеновых материалов……………………………………………....................... | 36 |
| Лекция 10. Основные положения теории сушки керамического сырца. Критерии и методы оценки сушильных свойств формовочных масс……………………………............................................................................ | 40 |
| Лекция 11. Процессы, связанные с фазовыми и химическими превращениями в глинах при обжиге. Влияние газовой среды печи на качество керамических изделий……………………………………...……...... | 43 |
| Лекция 12. Стеновые материалы. Кирпич и камни специального назначения………………………………………………………………….…… | 46 |
| Лекция 13. Изделия для перекрытий. Кровельные материалы……….......…. | 53 |
| Лекция 14. Изделия для облицовки фасадов зданий. Изделия для внутренней облицовки…………………………………………….…………… | 56 |
| Лекция 15. Санитарно-строительные изделия. Химически стойкие керамические изделия………………………………………..………………… | 62 |

Лекция 1.

Роль и значение изделий строительной керамики в развитии научно-технического прогресса.

Классификация и общие свойства керамических строительных  материалов и изделий.

План лекции

- Определение  строительной керамики

- Классификация керамических строительных материалов и изделий

- Свойства керамических строительных материалов

Керамическими называют материалы и изделия, изготовляемые формованием и обжигом глин. "Керамос"- на древнегреческом языке означало гончарную глину, а также изделия из обожженной глины. В глубокой древности из глин путем обжига получали посуду, а позднее (около 5000 лет назад) стали изготовлять кирпич, а затем черепицу.

Большая прочность, значительная долговечность, декоративность многих видов керамики, а также распространенность в природе сырьевых материалов обусловили широкое применение керамических материалов и изделий в строительстве. В долговечности керамических материалов можно убедиться на примере Московского Кремля, стены которого сложены почти 500 лет назад.

Керамические изделия по плотности можно условно разделить на две основные группы: пористые и плотные.

Пористые керамические изделия впитывают более 5% по весу воды. В среднем водопоглощение пористых изделий составляет 8 - 20% по весу или 15 - 35% по объему.

Плотные изделия характеризуются водопоглощением менее 5%. Чаще всего оно составляет 2 - 4% по весу или 4 - 8% по объему.

По назначению в строительстве различают следующие группы керамических материалов и изделий:

- стеновые материалы (кирпич глиняный обыкновенный, пустотелый и легкий, камни керамические пустотелые);

- кровельные материалы и материалы для перекрытий (черепица, керамические пустотелые изделия);

- облицовочные материалы для наружной и внутренней облицовки (кирпич и камни лицевые, плиты керамические фасадные, малогабаритные плитки);

- материалы для полов (плитки);

- материалы специального назначения (дорожные, санитарно-строительные, химически стойкие, материалы для подземных коммуникаций, в частности трубы, теплоизоляционные, огнеупорные и др.);

- заполнители для легких бетонов (керамзит, аглопорит).

Наибольшего развития  достигли стеновые материалы, причем наряду с общим увеличением объема производства особое внимание обращено на увеличение выпуска эффективных изделий (пустотелый кирпич и камни, керамические блоки и панели и т. д.). Предусмотрено также расширить производство фасадной керамики, особенно для индустриальной отделки зданий, глазурованных плиток для внутренней облицовки,

Свойства керамических изделий.

Пористость керамического черепка (пористых изделий) обычно составляет 10-40 %, она возрастает при введении в керамическую массу порообразующих добавок. Стремясь снизить плотность и теплопроводность, прибегают к созданию пустот в кирпиче и керамических камнях.

Водопоглощение характеризует пористость керамического черепка. Пористые керамические изделия имеют водопоглощение 6-20 % по массе, т. е. 12-40 % по объему. Водопоглощение плотных изделий гораздо меньше: 
1-5 % по массе (2-10 % по объему) .

Теплопроводность абсолютно плотного керамического черепка большая - l,16 Вт/(м ·˚С). Воздушные поры и пустоты, создаваемые в керамических изделиях, снижают плотность и значительно уменьшают теплопроводность, так, например, снижение плотности стеновых керамических изделий с 1800 до 700 кг/мЗ понижает их теплопроводность с 0,8 до 0,21 Вт/(м ·˚С). Соответственно уменьшается толщина наружной стены и материалоемкость ограждающих конструкций.

Прочность зависит от фазового состава керамического черепка, пористости и наличия трещин. Марка стенового керамического изделия (кирпича и др.) по прочности обозначает предел прочности при сжатии, однако при установлении марки кирпича наряду с прочностью при 
сжатии учитывают показатель прочности при изгибе, поскольку кирпич в  кладке подвергается изгибу. Изделия с пористым черепком выпускаются марок 75-300, а плотные изделия (дорожный кирпич и др.) - более высоких марок (400-1000).

Между прочностью керамического черепка Rсж и его коэффициентом плотности Кпл прослеживается зависимость в виде кубической параболы

Rсж = RоК~л,

где Ro - предел прочности при сжатии абсолютно плотного черепка; 
Кпл - коэффициент плотности; Кпл =Рm/Р; Рт И Р - соответственно средняя плотность и истинная плотность керамического черепка.

Морозостойкость. Марка по морозостойкости обозначает число циклов попеременного замораживания и оттаивания, которое выдерживает керамическое изделие в насыщенном водой состоянии без признаков видимых повреждений (расслоение, шелушение, растрескивание, выкрашивание). Керамические изделия имеют марки по морозостойкости: 15, 25, 35, 50, 75, 100 в зависимости от своей структуры.

Керамический материал морозостоек, если в нем объем резервных пор достаточен для компенсации прироста объема замерзающей воды в «опасных» порах. К резервным относят открытые поры (диаметром больше 200 мкм), в которых капиллярное давление недостаточно для удержания воды, а также закрытые поры. «Опасные» поры удерживают воду, замерзающую при слабых морозах (-100С).

Паропроницаемость стеновых керамических изделий способствует вентиляции помещений. Малая паропроницаемость нередко служит причиной отпотевания внутренней поверхности стен помещений с повышенной влажностью воздуха. Паропроницаемость зависит от пористости и характера пор. Например, коэффициент паропроницаемости фасадных плиток полусухого прессования с водопоглощением 8,5; 6,5 и 0,25 % соответственно равен 0,155; 0,0525 и 0,029 г/(м·ч ·Па). Неодинаковая паропроницаемость слоев, из которых состоит 
наружная стена, вызывает накопление влаги. Так, фасадная облицовка стен глазурованными плитками может привести к накоплению влаги в контактном слое стена - плитка; последующее замерзание влаги вызывает отслоение облицовки.

Контрольные вопросы:

1.Что означает термин «керамика».

2. Свойства керамики.

3. Классификация строительной керамики по области применения

4. Классификация строительной керамики по структуре.

Лекция 2

Современное состояние и перспективы развития производства керамических материалов и изделий в Республике Казахстан и за рубежом.

Сырьевая  база керамических строительных материалов  в Казахстане.

План лекции

- Современное состояние и перспективы развития производства керамических материалов и изделий в Республике Казахстан и за рубежом.

- Сырьевая  база керамических строительных материалов  в Казахстане.

По многообразию и масштабам использования минерального сырья в промышленности строительных материалов его условно можно разделить на 3 группы:

- Сырье многоцелевого использования  с большими объемами потребления ( глины и глинистые породы, карбонатные породы и пески ).

- Сырье преимущественно двухцелевого назначения с меньшим объемом потребления ( гипс, кремнистое сырье – трепел, диатомит, опока, вулканические стекла, полевошпатовые породы, тальк)

- Сырье преимущественно одноцелевого назначения ( асбест, сульфат натрия – мирабилит,тенардит, вермикулит, шунгитовые породы, волластонит, бокситы, порфироиды).

Сырье для производства	 керамики  условно подразделяют на основное и вспомогательное. Основное преобладает по содержанию и в значительной степени определяет технологические свойства перерабатываемой массы, внешний вид и технические данные готового изделия.  Вспомогательное регулирует отдельные свойства  исходных масс, способствует оптимизации технологических процессов , снижает температуру обжига, улучшает  отдельные характеристики  готового продукта.

Как видно, основное сырье применяемое в производстве строительной керамики, а именно  глины и глинистые породы относятся к 1 группе. К глинам и глинистым породам относятся каолин, огнеупорные, тугоплавкие, легкоплавкие глины, глины содержащие большое  количество примесей – лессы, суглинки, супеси.

Глинами называют тонкодисперсные  осадочные горные породы, состоящие в основном из гидроалюмосиликатных минералов и способные  при замачивании водой образовывать  легко деформируемую пластичную массу, которая при высыхании сохраняет приданную ей форму, а после обжига приобретает камнеподобное состояние.

Глины имеющие незначительное количество примесей и состоящие преимущественно из каолинита называются каолинами. Каолины, по сравнению с глинами, характеризуются более  крупнокристаллическим строением и меньшей пластичностью.

Месторождения каолина в Казахстане -Алексеевское в районе Кокшетау .Известны месторождения тугоплавких и огнеупорных глин Целиноградское и Танкерисское ( Акмолинская область).

В Казахстане и в республиках Средней Азии для изготовления стеновой керамики в большом количестве  применяется лессовое сырье. Главная отличительная особенность его заключается в высоком содержании тонкодисперсного карбоната кальция. Лессы – пористые осадочные породы серовато-желтого или палевого цвета, характеризующиеся отсутствием ясно видимой слоистости и относящиеся по зерновому составу к пылеватым породам. В составе лессов преобладают частицы пыли (0,05 – 0,005 мм) – 80% по массе, а остальную часть породы составляют глинистые ( менее 0,05 мм) и тонкопесчаные частицы (0,05 – 0,25 мм).  Высокое содержание тонкодисперсного кальцита в лессовом   сырье ( 15 – 20 % )  требует соответствующей технологии, дополнительной тепловлажностной обработки после обжига, чтобы связать карбонат кальция в кальциевые новообразования, способными сцементировать структуру керамического изделия и улучшить  качество. Лессы и лессовидные породы  широко распространены в ряде районов Казахстана –Алматинской,  Шымкентской областях, районах Усть-Каменогорска, Средней Азии.  Залежи лессов представляют покровные отложения, что позволяет вести их разработку открытым способом. В связи с этим они весьма доступны.

Суглинки и супеси – песчано-глинистые породы различного  минералогического состава. В суглинках содержание песка от 70 до 90 %, в супесях содержание песка 90 – 95 %.

В Казахстане месторождения глинистого сырья    пригодного для производства кирпича распостранены повсеместно: известно 753 месторождений глин с общим запасом сырья в промышленном производстве в объеме - 977,9 млн.м3   и  разведанным объемом глин - 180,1 млн.м3 ( 300 месторождений).

Глинистые породы, пригодные для производства керамзита, встречаются во всех областях Казахстана. Общие запасы таких глин в 39 месторождениях составляют 335,5 млн.м3 , из них 18 месторождений с запасом 132,5 млн.м3   разработаны.

Контрольные вопросы:

- Классификация минерального сырья по объемам и целям применения в промышленности строительных материалов.

2.  Виды сырья для производства строительной керамики.

3.  Месторождения глинистого сырья в Казахстане.

Лекция 3

Основы глиноведения.

Генезис глин и каолинов. Классификация глинистого сырья. Химический, гранулометрический и минералогический составы глин.

План лекции

- Происхождение глин

- Классификация глинистого сырья

- Химический состав глин

- Минералогический состав глин

- Гранулометрический  состав глин

Глины образовались в результате естественного выветривания магматических полевошпатных горных пород— в основном гранитов, вулканического стекла, туфов, порфиритов, а также за счет разрушения метаморфических пород (гнейсов) и др.

Полевые шпаты в результате выветривания превращаются в глинистое вещество, которое образуется в основном в виде минералов каолинита по следующей схеме (для ортоклаза):

K20Al203 6Si02 + 2Н20 + С02 =

= А1203  2Si02 2Н20 + К2С03 + 4Si02

Каолинит

Причинами такого разложения полевошпатных пород являются физическое (колебания температур, замерзание воды, кристаллизация солей), химическое (под действием кислорода воздуха, углекислоты, воды, органических кислот) и биологическое (жизнедеятельность микроорганизмов) выветривание. В результате физического и химического выветривания на разнообразных горных породах и месторождениях возникает кора выветривания. Минералы коры выветривания образуются двумя путями — синтетическим, например преобразованием полевого шпата в отдельные окислы — А1203 и Si02 и коагуляцией этих окислов в минерал состава каолинита, и путем гидролиза первичных минералов.

Минералы каолинит, иллит (гидрослюда) и монтмориллонит являются основными породообразующими минералами глинистого сырья.

Под словом «глина» понимается мелкообломочная осадочная горная порода, состоящая из частиц минералов размером менее 0,005 мм, по химическому составу представляющих водные алюмосиликаты и сопутствующих примесей иных минералов. Так как граниты вместе с. переходными разностями составляют примерно 2/з всех изверженных пород, т. е. их имеется в природе значительно больше,  чем других, то  в осадочных породах глин имеется наибольшее количество (как продукта распада наиболее распространенных минералов магматических пород - полевых шпатов, например ортоклаза, альбита, анортита).

Подсчитано, что земная кора состоит из 95% магматических пород и 5% осадочных, из которых 4% составляют только глины. Глины могут быть первичными, которые остались на месте своего образования, и вторичными, которые отлагались в новых местах в результате аллювиальных, делювиальных, флювио-глациальных, эоловых и других процессов. Первичная глина, перемещаясь одним из этих способов, например, водой могла освобождаться от первоначально сопутствовавших ей примесей и поэтому в новом месте откладываться в более чистом виде, при этом улучшаясь качественно. Так образовывались каолины, отличающиеся высоким содержанием минерала каолинита, высокой огнеупорностью, незначительным содержанием красящих окислов, вследствие чего до обжига и после него они приобретают преимущественно белый цвет.

Глины несколько повышенным содержанием плавней и красящих окислов выделяются в особый вид - огнеупорные глины, а глины, содержащие значительное количество примесей (красящих окислов, плавней и др.), становятся легкоплавкими - обыкновенные глины.

Если делить глинистое сырье по области применения в промышленности, то чистые белые каолины и некоторые огнеупорные глины (беложгущееся сырье) входят в группы фарфоровых и фаянсовых, огнеупорные-в группы трубочных, клинкерных, терракотовых, а легкоплавкие - в группы гончарных, кирпично-черепичных, керамзитовых глин.

Для глин четвертичного и верхне-третичного возраста, особенно часто удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к глинистому сырью для производства кирпича, черепицы, керамзита и других керамических материалов и изделий, характерно наличие значительной примеси песчаных частиц и полиминеральность глинистой части. Среди глинистых минералов в этих породах обычно преобладает гидрослюда. Каолинит и монтмориллонит имеют второстепенное значение, а другие минералы (хлорит, галлуазит и т. п.) присутствуют в виде примесей. Малое количество каолинита существенно не влияет на повышение   температуры   обжига, а монгмориллонит заметно ее снижает, что является ценным качеством при изготовлении строительного кирпича.

Для изготовления некоторых видов кирпича и керамических плиток в некоторых странах используются лёссовые породы - широко распространенные четвертичные отложения, содержащие в своем составе, кроме песка и глины, много мелкого пылеватого материала (50-70%).

Глинистые породы могут находиться в рыхлом и камневидном состояниях. Но в каком бы состоянии эти породы не находились, в них имеется группа тонкодисперсных минералов, которые сообщают глине пластичность, способность формоваться (для камневидных после тонкого измельчения) и сохранять приданную форму после высыхания. Эту группу минералов, представляющую собой водные алюмосиликаты, называют глинистыми или глинистой субстанцией.

Кроме каолинитовых глин, в природе широкое распространение имеют гидрослюдистые. Они образуются в результате выветривания силикатных пород в условиях влажного климата и представляют собой продукты первой стадии химического выветривания. Главные породообразующие минералы в этих глинах - гидрослюда, в том числе глауконит, второстепенные - каолинит, монтмориллонит.

Первичные гидрослюдистые глины встречаются в коре выветривания кристаллических пород, вторичные - представлены континентальными осадками - озерными, речными, ледниковыми, морскими (шельфовыми) и лагунными отложениями.

Особой разновидностью глинистых пород является бентонит. Он образовался путем выветривания эффузивных пород: туфов, вулканических пеплов и др. (такое название получил по наименованию американского форта Бентон, в районе которого был впервые обнаружен). Бентонит состоит в основном из минералов монтмориллонитовой группы, имеет также примеси. Применяется для приготовления фарфоровых масс, промывочных растворов при бурении, как адсорбент для осветления жидкости, при обогащении железных руд и т. д.

Минералогический состав глин характеризуется наличием некоторых специфических глинистых минералов, которые принято группировать по характерным свойствам:

I группа - каолинит, накрит, диккит, галлуазит;

II      » - монотермит;

III    » - гидромусковит,   гидробиотит,   вермикулит;

- » - монтмориллонит, бейделлит;

- » - пеннин, клинохлор;

- » - аллофан.

Каолинит - широко распространенный глинистый минерал, по составу водный алюмосиликат (моноклинный), имеет слоистое строение, в природе встречается в виде гексагональных или неправильной формы чешуек размером около 1 мк. Блеск чешуек и пластинок перламутровый, жирный на ощупь, средняя плотность 1,8-2,2 г/см3, теплота смачивания 1-2 ккал/г, обладает гидрофильными свойствами, с водой образует пластичное тесто, но слабо набухает и мало адсорбирует воду и растворимые в ней вещества; в кислой среде устойчив; входит в состав различных глин.    •

Монотермит - в настоящее время не выделяется как самостоятельный глинистый минерал. По данным Ю.А. Русько и В.П. Ананьева, он представляет собой тонкую механическую смесь гидрослюды и каолинита. Набухаемость и емкость поглощения у монотермитов выражены сильнее, чем у каолинитов.

Является составной частью весьма пластичных огнеупорных глин (Часов-Яр «а Украине, Бускуль на Урале и пр.). ,

Гидрослюда — одна из разновидностей гидрослюд, наиболее распространенная в глинах. Характеризуется формой изометричных слюдоподобных пластинок или чешуек различной толщины, иногда со следами расщепления и скалывания; обладает гидрофильными свойствами. Минералы гидрослюдистой группы в легкоплавких глинах в основном содержатся во фракции с размером частиц менее микрона.

Монтмориллонит — широко распространенный глинистый минерал, имеющий несколько разновидностей по составу, строению и свойствам: тонкочешуйчатый, удлиненночешуйчатый, крупночешуйчатый.

Отличаются друг от друга по степени набухания-первый сильно набухает (может увеличиваться в объеме до 20 раз), второй не набухает или плохо набухает, а третий занимает промежуточное положение между ними по степени набухания монтмориллонита. Является составной частью отбеливающих (флоридиновых и бентонитовых) глин и глин, обладающих высокой пластичностью. Чистые монтмориллонитовые глины добываются на Кавказе, в Крыму и других местах. Легкоплавкие глины содержат железистые разновидности монтмориллонита. Монтмориллонит более богат кремневой кислотой, чем каолинит. Минералы монтмориллонитовой группы, так же как и гидрослюдистые минералы в легкоплавких глинах, в основном содержатся во фракции с размером частиц менее одного микрона.

Наряду с глинистыми минералами  в глинах содержатся и другие высокодисперсные минералы, присутствующие в них как примеси.

Глины  механическая смесь глинистых минералов, зерен кварца, слюды, зерен неразложившегося полевого шпата, темноокрашенных минералов и т. п. В процессе переноса глины водой, с одной стороны, она сортируется, от нее отделяются крупные инородные зерна первичных образований, но с другой стороны, к ней примешиваются по пути тот же кварц и полевой шпат,  слюда,   карбонаты  кальция и магния, рутил, содержание которого иногда достигает 2-3%, окись железа, незначительные количества зерен циркона, турмалина, авгита, граната, роговой обманки, хлорита, дистена, талька.

Такие примеси влияют как на технологию керамических изделий, так и на их свойства. Например, тонкораспределенный углекислый кальций и окислы железа понижают огнеупорность глин. Если в глине имеются крупные зерна и песчинки углекислого кальция, то при обжиге из них образуются более или менее крупные включения извести, которая на воздухе гидратируется с увеличением объема (дутики), что вызывает образование трещин или разрушение изделий. Серный колчедан (пирит), гипс, растворимые соли (сульфаты, хлориты, ванадаты), образуют  выцветы, выплавы, черные точки на поверхности изделий и другие дефекты,  портящие  внешний вид  изделий и фасадов.

Глины часто содержат также органические примеси, в виде гумусовых соединений, глиноорганических (преимущественно монтмориллонитовых) комплексов, мелких углистых частиц, торфа, обугленной древесины и придают им окраску от серого до черного цвета. При значительных количествах органических примесей оказывается достаточно для поддержания температуры обжига без сжигания топлива. При обжиге органические вещества выгорают, незначительно повышая пористость изделий, а при быстром подъеме температуры способствуют неблагоприятному образованию черной сердцевины, прыщей и наколов в глазури, а также вспучиванию (что, например, благоприятно  в производстве керамзита).  Создание внутри изделий восстановительной среды за счет ограниченного сгорания органических примесей дает возможность в случае использования глин, содержащих соединения железа, снизить температуру обжига.

По отношению к действию высоких температур различают глины трех групп: огнеупорные (огнеупорность выше 1580'С), тугоплавкие (1350 - 1580'С) и легкоплавкие (ниже 1350'С). К огнеупорным относятся большей частью каолинитовые глины, содержащие мало механических примесей. Такие глины используют для производства фарфора, фаянса и огнеупорных изделий. Тугоплавкие глины содержат окислы железа, кварцевый песок и другие примеси в значительно большем количестве, чем огнеупорные, и применяются для производства тугоплавкого, облицовочного и лицевого кирпича, плиток для полов и канализационных труб. Легкоплавкие глины наиболее разнообразны по минералогическому составу, содержат значительное количество примесей (кварцевого песка, окислов железа, известняка, органических веществ). Используют их в кирпичном и черепичном производствах, в производстве легких заполнителей и т. д.

Химический состав глин характеризуют содержанием оксидов в процентах (по массе). Главными и обязательными оксидами, составляющими различные глины, являются кремнезем SiO2 (содержание колеблется в широких пределах от 40 до 70%) и глинозем А120з (от 15 до 35%). Постоянными компонентами глин являются также K20 и Na20 (вместе 1…5), химически связанная Н20 (около 5…15%). Часто присутствует Fe203 (0…7%). Встречаются в глинах и другие соединения, например Ti02, MgO, карбонаты Са и Mg, органические примеси.

Минерал каолинит состоит из 39,5% А120з (глинозема), 46,5% Si02 (кремнезема) и 14,0% Н20 (химически связанной воды). Но глины, распространенные в природе, из-за наличия в них разнообразных примесей, содержание которых иногда колеблется в значительных пределах, состоят из многих химических соединений.  По результатам химического анализа судят о многих свойствах   глин. По содержанию   глинозема   можно   (с некоторым приближением) относить глины к различным классам огнеупорности, по суммарному содержанию Al203 + Ti02 - к различным группам по основности, по содержанию СаО можно судить о температуре деформаций изделий при обжиге, по содержанию Fe203 + FeO и щелочей K20-bNa20 - о легкоплавкости глин и их способности к вспучиванию. Кроме того, значительное содержание щелочей и особенно К20 является признаком повышенного содержания слюды и гидрослюды в глинах. По количеству F203 и Ti02 классифицируют сырье по содержанию красящих окислов и, следовательно, судят о пригодности его для производства белых и цветных изделий.

Содержание кремнезема в глинах по сравнению с другими химическими соединениями высокое — до 70%. Кремнезем может быть в двух видах — в виде химически связанного в глинистых минералах и ib виде примеси свободного тонкодисперсного кварца. Сильно запесочаные глины обычно являются легкоплавкими.

Химический состав глин в значительной степени определяет их пригодность для производства тех или иных изделий. Августиником сделана попытка сгруппировать глины по их назначению в зависимости от соотношения основных оксидов. Диаграмма Августиника (рис.1)  дает ориентировочную  оценку возможных областей использования различных глин.

Гранулометрический состав глин наряду с минеральным и химическим также является одной из важнейших их характеристик. По дисперсности глинистого сырья ориентировочно оценивают его водозатворение, пластичность, связность,  спекаемость, засоренность примесями и, как следствие, возможную область применения.

Гранулометрическим составом глины  называют распределение зёрен в глинистой породе по их величине, выраженной в % по массе. Гранулометрический состав глин, используемых в производстве изделий тонкой керамики (фарфор, фаянс), характеризуют чаще всего классификацией с частицами следующих размеров, мкм: 1000-250; 250-50; 50-10; 10-5; 5-1 и менее 1. В этом случае к глинистому веществу относят  только последнюю фракцию (менее 1 мкм).

В производстве стеновых и некоторых других изделий грубой керамики пользуются классификацией глин по Рутковскому: к глинистой части относят фракцию менее 5 мкм, к пылевидной- от 5 до 50 мкм и к песчаной- от 50 мкм до 2мм. Включениями считают зёрна величиной более 2  мм.

Контрольные вопросы:

- Происхождение глин.

- Минералогический состав глин

- Что  понимают под полиминеральными глинами, как они образовались.

- Причины разложения полевошпатовых горных пород в процессе образования глинистых минералов.

- Основные глинистые минералы, свойства

- Примесные минералы глин, их влияние на свойства глин

- Что такое химический состав, его отличие от минералогического состава

- Химический состав глин, его их влияние на свойства глин

- Гранулометрический состав глин, его их влияние на свойства глин

- Классификация глин по области применения.

Лекция 4.

Примеси и их влияние на технологический процесс. Непластичные материалы и добавки к глинам. Технические требования к сырью.

Новые виды керамического сырья.

План лекции

- Примеси в глинах их влияние на технологический процесс

- Непластичные материалы и добавки к глинам.

- Технические требования к сырью.

Наряду с основными минералами  в глинах встречаются кварц, полевой шпат, серный колчедан, гидраты окислов железа и алюминия, карбонаты кальция и магния, соединения титана, ванадия. Такие примеси влияют как на технологию керамических изделий, так и на их свойства. Например, тонкораспределенный углекислый кальций и окислы железа понижают огнеупорность глин. Если в глине имеются крупные зерна и песчинки углекислого кальция, то при обжиге из них образуются более или менее крупные включения извести, которая на воздухе гидратируется с увеличением объема (дутики), что вызывает образование трещин или разрушение изделий. Соединения ванадия служат причиной появления зеленоватых налетов (выцветов) на кирпиче, что портит внешний вид фасадов.

Глины часто содержат также органические примеси. По отношению к действию высоких температур различают глины трех групп: огнеупорные (огнеупорность выше 1580'С), тугоплавкие (1350 - 1580'С) и легкоплавкие (ниже 1350'С). К огнеупорным относятся большей частью каолинитовые глины, содержащие мало механических примесей. Такие глины используют для производства фарфора, фаянса и огнеупорных изделий. Тугоплавкие глины содержат окислы железа, кварцевый песок и другие примеси в значительно большем количестве, чем огнеупорные, и применяются для производства тугоплавкого, облицовочного и лицевого кирпича, плиток для полов и канализационных труб. Легкоплавкие глины наиболее разнообразны по минералогическому составу, содержат значительное количество примесей (кварцевого песка, окислов железа, известняка, органических веществ). Используют их в кирпичном и черепичном производствах, в производстве легких заполнителей и т. д.

В производстве изделий строительной керамики глинистое сырье сравнительно редко используется в чистом виде:  для корректировки свойств исходного сырья, непригодного для получения изделий требуемого качества, в керамические массы вводят различные минеральные и органические добавки, которые разделяют на отощающие добавки, выгорающие(порообразующие) добавки   и добавки – плавни.

Отощающие добавки позволяют при сушке керамических изделий из высокопластичных глин уменьшить воздушную усадку и, тем самым, повысить трещиностойкость, сократить продолжительность сушки и снизить коробление сырца. При обжиге отощающие добавки также способствуют снижению огневой усадки.

Отощающими добавками могут являться тощие глины с числом пластичности не более 7, дегидратированная глина, отходы угледобычи с содержанием глинистых фракций до 60-70%, шамот, бой кирпича, кварцевые пески с преимущественно угловатыми зернами размером от 0,25 до 1 мм, измельченный шлак, зола, молотые песчаники, кварциты, кремни, маршаллит, диатомит, трепел, и т.п. материалы.

В качестве искусственных отощающих материалов используют дегидратированную глину и шамот, а также отходы производства (котельные и другие шлаки, золы, очажные остатки и т.д.). Дегидратированную глину получают нагреванием обычной глины примерно до 600-700оС (при этой температуре она теряет свойство пластичности) и применяют в качестве отощителя при производстве грубой строительной керамики. Шамот изготовляют путем обжига огнеупорных или тугоплавких глин при температурах 1000-1400оС. Шамот является основным сырьем в производстве огнеупорных шамотных изделий.

К природным отощающим материалам относятся такие вещества, которые неспособны в смеси с водой образовывать пластичную массу, например кварцевые пески, пылевидный кварц

В производстве санитарно-строительных изделий отощителями служат тальк и пирофиллит. Вводимые в формовочную массу количество отощителя в виде кварцевого песка составляет 10-25%, шамота -10-50%, а в случае многошамотных масс – до 90%.

В производстве изделий грубой строительной керамики, например кирпича, для отощения массы, а также для получения изделий, обладающих повышенной пористостью и, следовательно, пониженной теплопроводностью, в сырьевую массу вводят порообразующие добавки. Обычно применяют органические добавки, называемые выгорающими. Они выгорают при обжиге изделий и образуют поры.

Отощающе -выгорающими добавками являются уголь, древесные опилки, торфяная пыль, молотые шлаки и золы с топливными остатками, а также отходы углеобогащения. Они могут заменять до 85% массы твердого топлива, необходимого для обжига. Равномерно распределенные в теле сырца эти добавки способствуют хорошему внутреннему спеканию черепка пористых изделий.

Пластифицирующие добавки используют для повышения пластичности малопластичного глинистого сырья, например, лесов или лессовидных суглинков. Это высокопластичные («жирные») тугоплавкие и бентонитовык глины, различные ПАВ (технические лигносульфонаты, СДБ, КМЦ идр.), электролиты (кальцинированная сода, жидкое стекло, соляная кислота, хлорное железо и др.). Высокопластичные и тугоплавкие глины вводят в массу в количестве до 50% массы глины, а ПАВ- 0,2-0,5% массы шихты. Добавка электролитов составляет 0,05-2,5% массы сухого вещества.

Плавни вводят для повышения плотности и прочности, а также степени спекания при пониженных температурах обжига. Плавнями являются материалы, которые сами имеют меньшую, чем глина глина температуру плавления (пегматиты, сиениты, полевые шпаты) или образующие в процессе обжига с компонентами глины легкоплавкие соединения (известняки, доломиты, перлит, магнезит и др.).

Для повышения морозостойкости керамических изделий в формовочную массу вводят до 2,5% хлористых кальция, натрия или алюминия.

С целью предотвращения выцветов добавляют углекислый или хлористый барий в количестве до 0,5% массы, а для разрушения опасных крупных известковых включений – до 1,5% массы глины хлористый натрий или соляную кислоту.

В производстве искусственных обжиговых материалов можно применять также некоторые другие осадочные породы: диатомиты, трепелы и их уплотненные разновидности - опоки, а также сланцы в чистом виде и с примесью глин или порообразующих добавок.  Также проводятся научные исследования по применению отходов производств и различных побочных продуктов  в производстве строительной керамики, таких как  топливные  золы и шлаки, шлаки черной и цветной металлургии, отходы химической промышленности (фосфорные шлаки, фосфоргипсы и борогипсы, пиритные огарки), вскрышные и попутно добываемые породы горнодобывающей отрасли.

Основные технические требования к отходам для изготовления керамики в общем виде следующие: высокое содержание силикатов и алюмосиликатов, ограниченное содержание карбонатов и других соединений, разлагающихся при нагревании с выделением газов; низкое (менее 1 %) в пересчете на SO3  содержание серы; отсутствие хлоридов, фторидов и других соединений, выделяющих при нагревании токсичные газы; ограниченный (менее 1,5 – 2 мм) размер грубодисперсных зерен.

Контрольные вопросы:

- С какой целью вводят отощающие добавки.

- Природные отощающие добавки.

- Искусственные отощающие добавки.

- Назначение выгорающих добавок.

- Назначение  добавок- плавней.

- Что такое шамот.

- Чем характеризуются непластичные материалы.

- Требования к сырью для производства керамики.

Лекция 5.

Водные свойства: влагоемкость, набухание, размокание, тиксотропное упрочнение. Строение системы: «глина-вода». Классификация форм влаги в глиняных массах и их свойства.

План лекции

- Водные свойства глины.

- Строение системы: «глина-вода».

- Классификация форм влаги в глиняных массах и их свойства

Водные свойства глин проявляются при их свободном взаимодействии с водой.

Вода представляет собой однородную среду, а молекула воды электрически нейтральна. Молекула воды, окружающая элементарное зерно глинообразующего минерала  имеет  дипольное строение и, следовательно, концы молекулы электрически заряжены. Элементарное зерно глинообразующего минерала имеет всегда отрицательный электрический заряд вследствие явлений изолированного замещения катионов в кристаллической решётке, либо вследствие наличия оборванных некомпенсированных связей на её концах. Поверхность зерна глинообразующего минерала имеет отрицательные заряды, которые создают вокруг него силовое поле. Под их воздействием дипольные молекулы воды своими положительными концами ориентируются по направлению к отрицательному заряду зерна и плотно окружают его поверхность, создавая мономолекулярный, а далее полимолекулярный слои адсорбированной воды. Эти слои, будучи сильно сжаты под воздействием силового поля, образуют прочно связанную воду, обладающую особенными свойствами. По мере удаления от поверхности зерна напряжённость силового поля, а следовательно, и интенсивность притяжения молекул воды убывает. Молекулы воды, относительно удалённые от поверхности зерна, но всё же находящиеся под воздействием его силового, хотя и относительно слабого поля, имеют уже некоторую свободу перемещения. Они образуют диффузионный слой, в котором вода является рыхло связанной. Строением водной оболочки и объясняются многие свойства глин: влагоёмкость, набухание, размокаемость, тиксотропное упрочнение, пластичность и т.д.

Влагоёмкость – это способность глины вмещать в себя определённое количество воды и удерживать её вопреки действию силы тяжести;

С увеличением дисперсности, а, следовательно, и удельной поверхности глины, её влагоёмкость возрастает. Наибольшей влагоёмкостью обладают монтмориллонитовые глины, наименьшей – каолиновые. Количественно влагоёмкость характеризуют  величинами максимальной молекулярной и капиллярной влагоёмкости.

Набухание – способность существенно увеличивать объем при взаимодействие с водой;

Пластичность – способность менять свою форму  (течь) без нарушения под действием механической нагрузки и сохранять полученную форму после снятия нагрузки;

Способность образовывать агрегативно и седиментационно  устойчивые суспензии в воде;

Способность глинистых частиц к обменной адсорбции катионов на поверхности, характеризуемая емкостью поглощения (количеством ионов, выраженным в миллимолях и сорбированных 100 г сухой глины)

Влажность – содержание  воды в исходном сырье, массе или полуфабрикате в % по отношению к общей массе влажного или сухого материала. Первая – относительная влажность. Вторая – абсолютная влажность.

1. По характеру связи  с материалом различают следующие виды воды:

- Химически связанная, входящая в состав твердой фазы в виде гидроксильных  ионов или молекул.

- Адсорбированная  на поверхности раздела фаз мономолекулярным слоем.

- Рыхлосвяз анная ,  имеющая ограниченную подвижность молекул, удаленных на расстоянии десятков молекулярных слоев от поверхности твердой фазы.

- Механически  связанная, защемленная в порах.

- Свободная,  не взаимодействующая  с твердой фазой.

Заключенная в глине вода находится в нескольких формах и видах. Согласно классификации П.А. Ребиндера различают три вида связи влаги с минеральными частицами:

- Химическую – кристаллизационная вода, имеющая наиболее прочную связь с  твердой частью.

- Физико – химическую  ( адсорбционная и осмотическая вода  или вода набухания-связанная вода).

- Свободная.

Химически связанная вода удаляется при  обжиге, то есть при высоких температурах, остальная вода выделяется в процессе сушки глин. Вода капилляров и смачивания (свободная) удаляется как при естественной, так и при искусственной сушке, а вода адсорбционная и осмотическая (связанная) – только  при искусственной. Границей ,разделяющей  эти два состояния воды, служит равновесная влажность, которая не является постоянной величиной. Вследствие этого количество физико – механической и физико – химической воды в каждом случае будет изменяться  в зависимости  от относительной влажности и температуры окружающей среды.

Контрольные вопросы:

- Как различают воду по виду связи с твердой фазой.

- Что такое химически связанная вода. Ее свойства.

- Чем характеризуется свободная вода.

- Как классифицируется влага по виду связи с минеральными частицами согласно П.А. Ребиндера.

- Водные свойства глин.

Лекция 6.

Механические свойства: пластичность, формуемость, растяжимость. Реологические свойства жидких и пластичных глиняных масс.

Структурообразование в системе «глина-вода».

Физико-механическое свойства глиняных масс: пластическая прочность, деформация и модуль упругости.

Свойства глин имеют в керамическом производстве важное значение. Среди физических свойств особенно важно знать их пластичность, связующую способность, водопоглощаемость, воздушную и огневую усадки, огнеупорность, способность ионного обмена с окружающей средой и др.

Пластичность выражает способность влажной глины под действием внешних сил принимать заданную форму и сохранять ее после устранения давления. Ее можно увеличить вылеживанием глин на воздухе и снизить за счет нагревания (агрегирования тончайших частиц) или добавок, например кремнезема. К наиболее пластичным относятся монтмориллонитовые, а к наименее пластич-ным - каолинитовые глины. С увеличением частиц размером меньше 0,001 мм пластичность глин возрастает.

Связующая способность глин выражается в том, что уплотненная влажная глина после высыхания не рассыпается, а сохраняет полученную форму, например изделия-сырца для последующего-обжига. Эта способность выражается также в том, что глина связывает зерна непластичных материалов, например песка или других минеральных крупных включений.

Водопоглощаемость некоторых глин достигает больших количеств, причем вода проникает не только по трещинам и капиллярам, но и между слоями в кристаллической решетке некоторых минералов, раздвигая их с эффектом набухания глины до 40% и более.

Под формовочной влажностью или водой затворения понимают количество воды, необходимое для придания керамической массе или глине нормальной рабочей консистенции, при которой глиняное тесто, проявляя пластические и формовочные свойства, сохраняет без деформации приданную форму и при раскатывании не прилипает к рукам и металлу. Числовое значения показателя влажности различно для каждого вида глинистого сырья и зависит от количества глинистой фракции и природы минерала в глинистом веществе. Так, для затворения монтмориллонитовых глин требуется наибольшее количество воды, для каолинитовых - наименьшее и т.д.

Глина нормальной рабочей консистенции соответствует образованию прослоек воды между всеми глинистыми частицами и созданию развитой сетки коагуляционных контактов между ними. Абсолютной формовочной влажностью (%), или водозатворяемостью Вз, называют массу воды, которую необходимо добавить к воздушно-сухой глине для получения глины нормальной формовочной консистенции:

B3=m1-m2m2100,                     (1)а1= 1 200 000 ∙ 0,2100=2 400а1= 1 200 000 ∙ 0,2100=2 400

где m1, m2 - масса влажной и сухой глины, г.

Полным водосодержанием, или относительной формовочной влажностыс Вп (%),называют массу воды, содержащейся в глине рабочей конституции:

Bn=m1-m2m1100,          (2)

Контрольные  вопросы:

- Какие свойства глин и керамических масс  относятся к механическим.

- Какие свойства глин и керамических масс относятся к физикомеханическим.

- Что такое  пластичность  глин, от чего она зависит и как определяется.

- Что такое формовочная влажность  глин, от чего она зависит и как определяется.

- Что такое связующая способность глин, от чего она зависит и как определяется.

Лекция 7.

Сушильные свойства: воздушная усадка, влагопроводность чувствительность глин к сушке (трещиностойкость). Термические свойства: огнеупорность, огневая усадка, спекаемость

План лекции

- Сушильные свойства глин

- Термические свойства глин

После формования керамические изделия подвергаются сушке. Это необходимо для удаления из них механически примешанной воды, вследствие чего керамические изделия приобретают прочность, которая необходима для того, чтобы эти изделия могли сохранить форму при транспортировке и выдержать нагрузку от вышележащих изделий при садке в печь и обжиге.

Сушильные свойства формовочных масс это чувствительность к сушке, воздушная усадка,влагопроводность.

Под чувствительностью к сушке понимают склонность полуфабриката из масс на основе глины к растрескиванию в период воздушной усадки. В глинах с высокой чувствительностью трещины образуются даже при малой интенсивности сушки, и наоборот, малочувствительные глины допускают высокие скорости сушки.

Чувствительность к сушке зависит от природы глины, ее минерального состава, дисперсности, пластичности, значения усадки в сушке, размера и доли пор и ряда других факторов, а также особенностей тепло- и массообмена, размера и формы заготовки. Для оценки сушильных свойств глинистого сырья используют методы, разработанные З.А. Носовой и А.Ф. Чижским.

Исследованиями З.А. Носовой показано, что чувствительность глин к сушке тем выше, чем больше объемное содержание воды в образце в момент окончания усадки. В качестве критерия предложено использовать отношение объемной усадки (уменьшение объема) в сушке к пористости образца в воздушно-сухом состоянии. Коэффициент чувствительности к сушке вычисляют по формуле

где V0- объем свежеотформованного образца, см3; V- объем образца в воздушно-сухом состоянии, см3; т0, т — масса свежеотформованного и воздушно-сухого образца, г.

Считают, что глины, имеющие Кч менее 1, малочувствительны к сушке; имеющие Кч от 1 до 1,5 среднечувствительны, а глины с Кч более 1,5 высокочувствительны.

При сушке керамических изделий, содержащих технологическую связку, происходит, как правило, уменьшение их объема, особенно значительное для содержащего глину полуфабриката, полученного пластическим формованием или шликерным литьем. Уменьшение объема изделий при сушке называют воздушной усадкой, или усушкой.

Изменение размеров керамических изделий при их высушивании происходит в результате сближения частиц под действием сил капиллярного и осмотического давления, а также межмолекулярного притяжения, развивающихся по мере испарения расположенных между ними водных прослоек. Важную роль в усадке играет в ряде случаев уменьшение собственного объема частиц глинистых минералов, содержащих межплоскостную воду. Усадка полуфабриката происходит до определенного предела, пока частицы не придут во взаимное соприкосновение. Дальнейшее удаление воды начиная с влажности 8—13% происходит за счет ее испарения из капилляров и пор. Объемные изменения при удалении «воды пор» отсутствуют. Значительная усадка полуфабриката в сушке является одной из причин их растрескивания и коробления, происходящих в результате действия внутренних напряжений, превышающих силы связности керамической массы.

Знание воздушной усадки позволяет оценивать поведение полуфабриката в процессе сушки, определять значение допустимых перепадов влажности, устанавливать необходимую скорость повышения температуры, а также размеры свежесформованного сырца с целью получения изделия заданного размера.

Линейную воздушную относительную усадку Ав (%) выражают изменением размеров керамического образца в процентах от его начальной длины:

где l0 - длина свежесформованного образца; l1- длина образца после сушки.

Для различных глин усадка колеблется в широких пределах: от 3-4% для тощих (непластичных) и до 12-14% для жирных (высокопластичных). Отощение глин песком, шамотом и т. д. понижает воздушную усадку. Усадочные явления в глинах зависят от их минерального состава, дисперсности, соотношения пластичной и непластичной составляющих. Монтмориллонитовые глины, например, имеют большую усадку, чем каолинитовые; повышение дисперсности, как правило, увеличивает усадку материала. Условия сушки также оказывают влияние на величину усадки. Так, при медленной сушке в естественных условиях изменение размеров образцов обычно больше, чем при искусственной сушке со сравнительно быстрым подъемом температуры.

Линейная усадка является наиболее распространенным показателем, характеризующим изменение размеров изделий в сушке. Иногда определяют также объемную усадку  (%), представляющую собой относительное изменение объема керамического образца в процентах от его начального объема:

где V0 — объем свежесформованного образца; V1 - объем образца после сушки.

Величина воздушной усадки прямо пропорциональна пластичности глин, и косвенно по ее значениям можно судить о сушильных .свойствах глинистого сырья. Чем больше величина усадки, тем чувствительнее глина к сушке. Для глин средней пластичности значение воздушной линейной усадки близко к 6—7%'; при более высоких значениях в глину необходимо добавлять отощители, снижающие величину усадки. Определение усадки необходимо для [расчетов размеров мундштуков и форм в заводской технологии.

Усадочные свойства массы можно также характеризовать коэффициентом усадки Кус. Этот коэффициент представляет собой тангенс угла наклона прямой линии, выражающей зависимость длины образца от его влажности  и может быть вычислен по формуле:

где l0 и W0 — соответственно длина и влажность свежесформованного образца; 1К и WK — то же для образца в момент прекращения в нем усадочных явлений.

Влагопроводность  глин  характеризует их способность пропускать влагу, стремящуюся  перейти в процессе сушки из центральных зон сырца к периферийным, то есть способность к внутренней диффузии.  Механизм влагопроводности  начинает  действовать как только начинается процесс внешней диффузии и появляется градиент влажности между поверхностью сырца и его глубинными слоями.  Движущими силами  в этом механизме являются  разности концентрации влаги, осмотическое давление, капиллярные силы и градиент температур. Процесс внутренней диффузии характеризуется коэффициентом диффузии, численно равным массе вещества, диффундирующего через единицу площади  за единицу времени при градиенте концентрации, равном  единице и имеющем размерность см2/сек. Коэффициент диффузии определяет скорость процесса и зависит от природы частиц и состояния диффундирующего вещества.

Обжиг является завершающей операцией в технологии производства керамических изделий. Обжиг изделий строительной керамики осуществляется в окислительной или нейтральной среде при температурах 900—1000°С для легкоплавких глин и 1000-1250° С для тугоплавких и огнеупорных глин.

При обжиге происходит ряд физико-химических превращений, обусловливающих получение из глин искусственного камня. При нагревании высушенных керамических изделий до температуры 100-200° С удаляется свободная (формовочная) вода. В этот период 'быстрый перегрев поверхности сырца вызывает одновременно перегрев паров воды, находящихся внутри изделия, и повышение давления этих паров. Последнее может явиться причиной образования трещин и посечек, поэтому температура от 100 до 200° С должна подниматься очень медленно; в этом случае большое значение имеют остаточная влажность сырца и толщина изделия.

При температуре 200-400° С выгорают имеющиеся в глинах органические примеси. .Химически связанная вода, находящаяся в соединениях (например, Ре20зХ Х«Н20 или Al203-2Si02-2H20 и т. д.), наиболее интенсивно удаляется в интервале от 500 до 800°С (процесс дегидратации глин), и керамическая масса необратимо теряет свои пластические свойства. В этот температурный период происходят модификационные превращения кристаллического кварца (при температуре 573°С). Кроме того, происходит диссоциация железосодержащих минералов, например сидерита Fe2C03 с выделением С02 и группы карбонатов (CaC03, MgC03). В восстановительной среде наблюдается переход описи железа в закись с образованием жидкой фазы и диссоциация сульфидов и сульфатов с выделением S03.

Начиная с 700° С щелочные окислы '(Na20, К20), находящиеся в глине, вступают во взаимодействие с другими компонентами, образуя расплав, 'Количество которого возрастает с повышением температуры. В рассматриваемом периоде обжига керамических изделий кристаллическая решетка глинообразующих минералов не разрушается, поэтому такие физико-механические показатели, как усадка, прочность, пластические деформамации, модуль упругости, изменяются незначительно. В этом периоде нагрева возможен более быстрый подъем температуры, чем в подготовительный.

В интервале температур от 800 до 1050°С наблюдается распад продуктов дегидратации на отдельные окислы (уА1203, Si02, Fe203 и др.) с образованием жидкой фазы. Получившиеся легкоплавкие соединения растворяют частицы минералов, выделяя из растворов новые, более устойчивые минералообразования, например фаялит 2FeO-Si02 (900°С), шпинель MgO-Al203 (1000°С), возможно образование силлиманита Al203-Si02 (1050°С). Последний при температуре 1150-1300° С переходит в муллит 3Al203-2Si02 и т. д.

Минералы, расплавляясь и образуя первичные эвтектические смеси, заполняют поры и, стягивая частицы основного вещества, вызывают их сближение и уплотнение. Этот температурный период обжига, связанный с разрушением кристаллической решетки минералов глин и значительными структурными изменениями, с пластическими деформациями, следует вести медленно и осторожно.

После кратковременной выдержки изделий при максимальной температуре обжига начинается процесс охлаждения, который характеризуется медленным понижением температуры до 500°С. Это необходимо, чтобы избежать возникновения внутренних напряжений и растрескивания изделий. Дальнейшее охлаждение до 40-50°С можно осуществлять быстро.

К термическим свойствам относятся огнеупорность, огневая усадка, спекаемость.  Огнеупорностью  называют способность материала противостоять, не расплавляясь, действию высоких температур. Характеризуется она температурой, при которой  стандартный образец в виде трехгранной усеченной пирамиды при нагревании в печи по заданному режиму размягчается и, оседая, касается своей вершиной подставки, на которой он укреплен. Характеризуемые этим показателем материалы подразделяются на легкоплавкие (менее 1350оС), тугоплавкие (1350–1580), огнеупорные (более 1580), которые в свою очередь подразделяются на собственно огнеупорные (1580–1770), высокоогнеупорные (1770 -2000) и высшей огнеупорности (выше 2000).

Огнеупорность зависит от химического и минерального составов глин. Присутствие каолинита всегда повышает степень огнеупорности, а даже небольшое количество в глине минералов - плавней - понижает температуру плавления.

Химический состав оказывает влияние на температуру плавления глин. Температура плавления оксидов сравнительно высока: Si02-1713°C, Al2O'3 - 2050, MgO - 2800, Fe203 - 1548, FeO - 1380, Ti02-1700°С и т.д. В глинах, однако, практически мало имеется химически чистых оксидов. Они находятся в химических соединениях в виде минералов, а при повышенных температурах создают, кроме того, эвтектические смеси, которые значительно снижают температуру плавления глинистых масс.

Огневая усадка характеризуется изменением линейных размеров и объема воздушно-сухого образца под влиянием физико-химических процессов, происходящих при обжиге керамического сырья и изделий: выгорания органических примесей, дегидратации глинистых минералов, разложения карбонатов, модификационных превращений кварца, фазовых изменений состава глинистого вещества. Определяется огневая усадка  по формулам, аналогичным тем, по которым определяется воздушная усадка

Спекание – процесс, протекающий при обжиге, обусловливающий  превращение  пористых  изделий из керамической массы в плотное, прочное, камневидное  тело. Спекаемость глин представляет собой способность глины при обжиге образовывать камнеподобное твердое тело (черепок), обладающее высокой химической устойчивостью и механической прочностью.

Определяют степень спекания, состав глинистой массы и температурный режим обжига. Последний у разных глин варьирует от 450 до 1400 °С. Индикатором степени спекания является температура обжига в 1350°С.

Температуру спекания устанавливают по водопоглощению обожженного черепка. Если в результате получается черепок с водопоглощением не более 2%, его относят к сильно спекающимся, не более 5% - к средне спекающимся, с водопоглощением более 5% - к неспекающимся. Качество спекаемости определяет способность сосудов из тех или иных глин удерживать воду. Черепок считается спекшимся, если его водопоглощение  не выше 5

За температуру деформации принимают температуру при которой происходит деформация  - вздутие, искривление и другие изменения формы. Температурный интервал от начала спекания до температуры плавления глины называют интервалом  спекания (иногда — густоплавкостью).

Чем больше этот интервал, тем спокойнее протекает обжиг и меньше опасность деформирования изделий при обжиге. Для получения плотного черепка необходимо, чтобы интервал спекания был не менее 100°С, для пористого -не менее 40 ... 50°С.

Легкоплавкие глины имеют малый интервал спекания в пределах от 30 до 90оС. У тугоплавких и огнеупорных глин интервал спекания составляет 150-200 оС. По

Контрольные  вопросы:

- Какие свойства глин и керамических масс относятся к сушильным.

- Какие свойства глин и керамических масс относятся к термическим.

- Что такое воздушная усадка глин, от чего она зависит и как определяется.

- Что такое огневая  усадка глин, от чего она зависит и как определяется.

10. Что такое чувствительность  глин к сушке, от чего она зависит и как определяется.

11. Что такое огнеупорность глин, от чего она зависит и как определяется.

12. Что такое спекаемость  глин, от чего она зависит и как определяется.

13. Что такое влагопроводность  глин, от чего она зависит и как определяется.

Лекция 8.

Регулирование технологических свойств  глиняных масс.

Коагуляционные структуры керамических масс и физико-механические основы их образования.

Структурно-механические критерии оценки качества керамических масс.  Составление керамических шихт из глин различных структурно-механических типов.  Подбор оптимального состава керамической шихты, обеспечивающей бездефектное  формование сырца.

План лекции:

- Регулирование технологических свойств  глиняных масс.

- Коагуляционные структуры керамических масс и физико-механические  основы их образования.

- Структурно-механические критерии оценки качества керамических масс.

- Составление керамических шихт из глин различных структурно-механических типов.  Подбор оптимального состава керамической шихты, обеспечивающей бездефектное  формование сырца.

Компонентами, входящими в состав керамических масс, являются глинистые материалы и различного рода добавки. Изменяя относительные содержание этих компонентов в сырьевой смеси, применяя разные способы воздействия оборудования на компоненты смеси и полуфабрикат, можно получать изделия, отличающиеся назначением, свойствами, структурой выразительным внешним видом.

Основным компонентом сырьевой смеси для изготовления керамических изделий являются глинистые материалы – продукты естественного выветривания полевошпатных горных пород.

Пригодность глинистого сырья для производства того или иного вида изделий определяется его свойствами, зависящими от химико-минералогического и гранулометрического состава.

Керамические – гончарные –глины состоят в основном из каолинита, гидрослюд с примесями кварца, полевого шпата, оксидов железа, карбонатов и др. Они находят широкое применение в производстве лицевого кирпича, фасадных и напольных плиток, дорожных кирпича и плитки.

Кирпичные- вторичные осадочные образования, непостоянные по минеральному и гранулометрическому составу, включающие каолинит, гидрослюды, монтмориллонит со значительными примесями кварца, карбонатов черепицы, облицовочных плиток, керамзита и аглопорита. Это низкоспекающиеся глины и суглинки, легкоплавкие с огнеупорностью ниже 1350 пластичностью не менее 7-15.

Для корректировки свойств исходного сырья, непригодного для получения изделий требуемого качества, в керамические массы вводят различные минеральные и органические добавки.

Отощающие добавки позволяют при сушке керамических изделий из высокопластичных глин уменьшить воздушную усадку и, тем самым, повысить трещиносойкость, сократить продолжительность сушки и снизить коробление сырца. При обжиге отощающие добавки также способствуют снижению огневой усадки.

Отощающими добавками могут являться тощие глины с числом пластичности не более 7, дегидратированная глина, отходы угледобычи с содержанием глинистых фракций до 60-70%, шамот, бой кирпича, кварцевые пески с преимущественно угловатыми зернами размером от 0,25 до 1 мм, измельченный шлак, зола, молотые песчаники, кварциты, кремни, маршаллит, диатомит, трепел, и т.п. материалы.

В производстве санитарно-строительных изделий отощителями служат тальк и пирофиллит. Вводимые в формовочную массу количество отощителя в виде кварцевого песка составляет 10-25%, шамота -10-50%, а в случае многошамотных масс – до 90%.

Отощающе -выгорающими добавками являются уголь, опилки, молотые шлаки и золы с топливными остатками, а также отходы углеобогащения. Они могут заменять до 85% массы твердого топлива, необходимого для обжига. Равномерно распределенные в теле сырца эти добавки способствуют хорошему внутреннему спеканию черепка пористых изделий.

Пластифицирующие добавки используют для повышения пластичности малопластичного глинистого сырья, например, лесов или лессовидных суглинков. Это высокопластичные («жирные») тугоплавкие и бентонитовык глины, различные ПАВ (технические лигносульфонаты, СДБ, КМЦ идр.), электролиты (кальцинированная сода, жидкое стекло, соляная кислота, хлорное железо и др.). Высокопластичные и тугоплавкие глины вводят в массу в количестве до 50% массы глины, а ПАВ- 0,2-0,5% массы шихты. Добавка электролитов составляет 0,05-2,5% массы сухого вещества.

Плавни вводят для повышения плотности и прочности, а также степени спекания при пониженных температурах обжига. Плавнями являются материалы, которые сами имеют меньшую, чем глина глина температуру плавления (пегматиты, сиениты, полевые шпаты) или образующие в процессе обжига с компонентами глины легкоплавкие соединения (известняки, доломиты, перлит, магнезит и др.).

Для повышения морозостойкости керамических изделий в формовочную массу вводят до 2,5% хлористых кальция, натрия или алюминия.

С целью предотвращения выцветов добавляют углекислый или хлористый барий в количестве до 0,5% массы, а для разрушения опасных крупных известковых включений – до 1,5% массы глины хлористый натрий или соляную кислоту.

Шихтовый состав масс в производстве изделий строительной керамики включают помимо основной глины пластифицирующие, выгорающие, отощающие добавки и добавки-плавни. При этом исходят из химического и минералогического составов основного сырья, его пластичности, отношения к сушке и других параметров.

Шихтовой состав определяется на основании лабораторных исследований, литературных и производственных данных, патентного поиска.

Приготовление пресс-порошка. Керамическими пресс-поршками называют высококоцентрированные (маловлажные) дисперсные глинистые системы, не обладающие связанностью. Отсутствие связности обусловливает наиболее характерное свойство порошков – их сыпучестьь, т.е. псевдотекучесть в исходном состоянии. ЕЕ характеризуют скоростью истечения порошка под действием собственной массы через отверстие определенного диаметра. Глиняные поршки должны иметь заданные зерновой (гранулометрический) состав и влажность, должны боладать однородной пофракционной влажностью и содержать минимальное количество пылевидной фраккции. Все эти характеристики влияют на прессуемость порошка – гео способность к максимальному уплотнению при минимальном давлении с образованием при этом изделий, обладающих однородной плотностью, минимальным упругим расширением и отсутствием трещин расслаивания.

Керамические поршки готовят сушильно-помольным и шликерным способом.

При сушильно-помольном способе глину подвергают последовательно грубому дроблению, сушке, помолу, просеву и увлажнению. Дробят глину на дезинтегрированных вальцах, а сушат в сушильных барабанах прямотоком, так как при противотоке возникает опсаность сильного перегрева глины, частичной ее дегидратации и большой потере пластических свойств. Температура газов t1, поступающих в барабан, составляет обычно 600…800 ºС. Снижение t1 обеспечивает более однородную пофракционную влажность. Но уменьшает производительность барабана. Повышение t1 сверх указанного предела нецелесообразно, так как оно приводит к дегидратации мелкой фракции глины и обусловливает быстрый выход из строя секции барабана. Нормальная температура отходящих газов t2 должна быть 110…120 ºС резко повешение  свидетельствует о пересушке глины. Температура глины, выгружаемой из сушильного барабана, составляет 60…80ºС. Конечная влажность 9…11%.

Оптимальная влажность порошка зависит от приложенного прессового давления. Экстремум на кривой «плотность прессовки – влажность» соответствует оптимальной влажности при данном давлении. Пониженная (против оптимальной) влажность обусловит сухой контакт частиц порошка, повышенное внутреннее прение и пониженную плотность прессовки, а превышение оптимальной влажности – образование водных прессуемыми частицами и исключит их непосредственное контактирование, что в конечном счете также понизит плотность прессовки.

При шликерном способе подготовки пресс – порошка глину в глиноболтушках распускают горячей водой в шликер влажностью 40…45%. Затем его под давлением 0,25 МПа накачивают для отделения каменистых включений в дуговые сита, откуда очищенным он сливается в открытые шламбассейны вместимостью 2500 или 6000 м3,оборудованные крановыми мешалками. В них также поступает для барботажа компрессорный воздух. Из шламбассейна шликер насосом подают в распылительную сушилку, откуда порошок с влажностью 10% поступает через контрольное сито в расходные бункера.

Шликерный способ имеет большие преимущества перед сушильню – помольным. При нем в одном агрегате – распылительной сушилке – совмещаются процессы сушки и грануляции глины, резко улучшаются условия производственного комфорта, процесс может быть автоматизирован.

Контрольные вопросы:

1. Основной компонент керамических масс

2. Способы корректировки свойств глинистого сырья

3. Роль отощающих добавок и их виды

4. Роль выгорающих добавок и их виды

5. Роль добавок плавней и их виды

6. Роль пластифицирующих добавок и их виды

Лекция 9.

Оптимальная влажность и формуемость керамических масс для стеновых материалов.

Способы повышения качества глинистых пород. Современные способы производства изделий строительной керамики.

План лекции

- Оптимальная влажность и формуемость керамических масс для стеновых материалов.

- Способы повышения качества глинистых пород

- Современные способы производства изделий строительной керамики.

Несмотря на то что керамические изделия отличаются большим разнообразием по назначению, форме и физико-механическим свойствам, производство их в основном примерно одинаково и состоит из следующих основных процессов:

добыча глины в карьерах;

подготовка массы, заключающаяся в дроблении глины и других компонентов смеси, увлажнении водой и перемешивании массы;

формование изделий из приготовленной массы;

сушка отформованных изделий;

обжиг предварительно высушенных изделий.

Для отдельных изделий могут быть различными технологические схемы этих процессов, например разные способы формования кирпича - пластичный и полусухой, разные способы сушки - естественная и искусственная, а также могут появляться дополнительные процессы, как, например, покрытие изделий глазурью.

Заводы по производству керамических изделий часто строятся вблизи месторождения глин, и тогда глиняный карьер является составной частью завода. Разработка сырья осуществляется на карьерах открытым способом экскаваторами. К карьерным работам относятся подготовительные, обеспечивающие вскрытие и подготовку месторождений, добычные, предназначенные для извлечения глины, и транспортные, т. е. доставка глины к месту переработки, а пустой породы в отвалы. Транспортные работы осуществляются автосамосвалами или мотовозами с вагонетками. К. карьерным работам относят также естественную обработку глины (в необходимых случаях) путем вылеживания в замоченном состоянии и вымораживания.

Вымораживание. Сущность его заключается в том, что разрыхленную глину замачивают и в замоченном состоянии подвергают примерно годичному вылеживанию на открытом воздухе.

Под влиянием многократных циклов замораживания и оттаивания вода, замерзая в мельчайших капиллярах глиняных частиц и увеличиваясь при этом в объеме на 9 %, разрушает связи между ними, диспергируя частицы глины на элементарные зерна. В результате этого возрастает удельная поверхность глины, более полно завершаются процессы набухания, увеличивается количество связанной воды, обусловливающей более высокую прочность (сцепление) глиняного теста, и в конечном результате улучшаются его формовочные и сушильные свойства.

На заводах большой мощности вымораживание глины осуществляется способом внутрикотловых взрывов. Нри этом способе на участке, освобожденном от вскрышного слоя, бурят скважины диаметром 10 см, глубиной 0,85% от мощности полезной толщи пласта и с расстоянием между скважинами, равным их глубине. Взрывают пласт аммонитом № 6. Мощность взрывного заряда рассчитывают таким образом, чтобы глина подвергалась рыхлению без выброса. В разрыхленном состоянии ее оставляют на годичное вылеживание и промораживание.

Зумпфование – это вылеживание глины в замоченном состоянии. При этом в отличие от вымораживания в породе не происходит столь глубокого диспергирования глинистых частиц, но процессы их набухания, переход некоторой части воды из свободных форм в связанные, переориентация зерен глинообразующих минералов и дипольных молекул воды с увеличением общей прочности глиняной массы протекают довольно полно. В результате этого процесса также весьма заметно улучшаются формовочные и сушильные свойства глины и, как следствие снижается брак не только при формовании и сушке изделий, но и при их обжиге.

Карьерная глина обычно непригодна  для получения  изделий. Поэтому технология любого керамического изделия  начинается  с
приготовления так называемой керамической, или рабочей, массы. Цель этой стадии производства — разрушить природную структуру глиняного сырья, удалить из него вредные  примеси,  крупные куски измельчить, а затем  обеспечить  равномерное  смешивание всех компонентов с водой до получения однородной и удобоформуемой керамической массы.

В зависимости  от вида изготовляемой продукции и свойств исходного сырья керамическую массу получают  пластическим,  полусухим  и шликерным (мокрым)  способами. В связи с этим выбирают и способ формования изделий — пластическое формование, полусухое или сухое  прессование, литье.

При  пластическом способе подготовки  массы  и   формования исходные материалы при  естественной влажности или предварительно высушенные смешивают друг с другом с добавкой воды до получения теста. Влажность получаемой массы колеблется  от  15 до 25%  и более. Подготовленная глиняная  масса поступает в формующий  пресс, чаще всего в ленточный обычный или снабженный вакуум-камерой Разрежение способствует удалению воздуха из глины и сближению ее частиц, что повышает однородность и формуемость массы. Глиняный брус требуемого сечения, выходящий через мундштук пресса, разрезают резательным аппаратом на изделия (сырцовые изделия). Пластический способ подготовки массы и формования наиболее распространен при выпуске массовых материалов (кирпича обыкновенного и  пустотелого, камней, черепицы,  облицовочных  плит и т. п.).

Для улучшении я процесса формования, улучшения формовочных и прочностных свойств керамической массы применяют вакуумирование.

Наличие воздуха в глине нарушает связь между отдельными зернами глинистых минералов и между отдельными молекулами воды, ухудшая прочностные и формовочные свойства глиняного теста. Удаление защемленного воздуха повышает связность глин в результате устранения поверхностного натяжения на границе макропузырек - вода. Воздух замедляет процесс усвоения глиной влаги, что обусловливает неравномерное ее уплотнение во время формования, вызывает упругое последействие с образованием микротрещин в сформованном изделии. Кроме того, воздух действует как отощитель, снижая формовочную способность глиняной массы. В связи с этим в начале 30-х г.г. ХХ века начали применять вакуумирование глиняной массы для улучшения ее формовочных и прочностных свойств.

Вакуумирование глины упрочняет в 2-3 раза сформованное изделия и примерно в 1,5 раза увеличивает прочность высушенного изделия, на 6-8% повышает его плотность, понижает необходимую формовочную влажность на 2-3% и увеличивает связующую способность (пескоемкость) глины. Плотность обожженного изделия возрастает на 3-4%, водопоглощение снижается на 10-15%, а прочность увеличивается до 2 раз.

Вакуумирование улучшает ее пластические свойства, благодаря чему резко снижается брак при формовании изделий.

Недостатком вакуумирования является понижение влагопроводности глины, что замедляет процесс свободной влагоотдачи. Но это не ухудшает сушильных свойств изделия благодаря возрастанию его прочности и снижению воздушной усадки. Вакуумирование понижает свилеобразование в кирпиче.

При полусухом способе подготовки сырьевые материалы  вначале подсушивают, дробят, размалывают в порошок, а затем перемешивают и  увлажняют водой или, что лучше, паром, так как при этом облегчается превращение глины в однородную массу,  улучшаются ее набухаемость и формовочная  способность.  Керамическая масса представляет  собой  малопластичный пресспорошок с небольшой влажностью  (от 8 до  12%  при  полусухом и от 2 до 8%, чаще 4-6% - при сухом способе формования). Поэтому изделия из таких  масс формуют под большим давлением  на специальных автоматических прессах.

Изделия после прессования иногда можно сразу обжигать  без предварительной сушки, что ведет к  ускорению производства, сокращению расхода топлива и удешевлению продукции. В отличие от пластического способа  формования можно использовать мало пластичные глины, что расширяет сырьевую базу  производства. Полусухим способом прессования изготовляют кирпич сплошной и пустотелый, облицовочные  плитки, а сухим способом - плотные керамические изделия  (плитки для полов, дорожный кирпич, материалы из фаянса и фарфора).

По  шликерному способу  исходные материалы предварительно измельчают и тщательно смешивают  с большим количеством воды (влажность смеси до 40%)  до получения однородной текучей массы  (шликера). Шликер используют непосредственно для изготовления  изделий  (способ литья)  или для приготовления пресспорошка, высушивая его в распылительных башенных  сушилках. Шликерный способ применяют в технологии  фарфоровых и фаянсовых изделий, облицовочных плиток. Учитывая высокую технико-экономическую эффективность обезвоживания керамических масс в распылительных сушилках, шликерный  способ внедряется в технологию других керамических изделий, в том  числе кирпича, но ограниченно из-за повышенного расхода топлива.

Качество керамических изделий полностью зависит от состава и чистоты сырья, поэтому необходим постоянный контроль за производством карьерных работ и качеством добываемого сырья. Заводские лаборатории должны систематически анализировать поступающее сырье и в зависимости от его качества подбирать состав шихты, наиболее благоприятный для данного вида изделий.

Сушка отформованных изделий является производственным процессом, необходимым лишь для изделий пластического формования. При полусухом способе производства сырцовые изделия имеют незначительную влажность, что при обжиге не вызывает растрескивания и необходимость в сушке отпадает.

Контрольные вопросы:

- Значение подготовки массы в производстве строительной керамики.

- Способы подготовки массы в производстве строительной керамики.

- Факторы, влияющие на выбор способа подготовки массы.

4.  Способы формования керамических изделий.

5. Факторы, влияющие на выбор способа формования керамических

изделий.

Лекция 10.

Основные положения теории сушки керамического сырца. Критерии и методы оценки сушильных свойств формовочных масс.

Процессы, протекающие  при сушке керамических материалов. Механизм возникновения усадочных деформаций (искривления и трещины)  в процессе сушки  сырца.

План лекции:

- Основные положения теории сушки керамического сырца. Критерии и методы оценки сушильных свойств формовочных масс.

- Процессы, протекающие  при сушке керамических материалов.

- Механизм возникновения усадочных деформаций (искривления и трещины)  в процессе сушки  сырца.

Процесс сушки представляет собой комплекс явлений, связанных с испарением влаги с поверхности изделия, перемещением влаги из его внутренней  части  к  поверхности  и  теплообменом  между материалом и окружающей средой. Длительность сушки во многом зависит от скорости перемещения влаги в изделиях от внутренних к наружным слоям, а последнее определяется размерами капилляров и вязкостью воды. Одновременно с удалением влаги частицы материала сближаются силами поверхностного натяжения и происходит уменьшение объема глиняных изделий (усадка). Усадка каждой массы имеет определенный предел, после которого дальнейшее сокращение объема не происходит, несмотря на то, что физически связанная вода к этому моменту полностью еще не испаряется. Более пластичные глины дают большую усушку. В целях получения высококачественных керамических изделий процессы сушки и обжига должны осуществляться в строгих режимах.

При нагревании изделия в интервале температур 0-150°С из него удаляется гигроскопическая влага. При температуре 70°С давление водяных паров внутри изделия может достигнуть значительной величины, поэтому для предупреждения трещин температуру следует подымать медленно (50-80°С/ч), чтобы скорость порообразования внутри материала не опережала скорость фильтрации паров через ее толщу.

При сушке процесс понижения влажности в отформованном изделии достигает 6–8 %. При такой влажности сырец имеет необходимую механическую прочность для погрузки на обжиговую вагонетку, допускает быстрый подъем температуры при обжиге. Продолжительность сушки зависит от способа сушки, конструктивных особенностей сушильных устройств, плотности массы, количества воды в массе, относительной W  и температуры среды,  скорости обмена среды.

При сушке удаление влаги с поверхности происходит за счет испарения, а к поверхности влага поступает из середины изделия вследствие диффузии под влиянием влажностных и температурных градиентов. При быстром испарении с поверхности внутри создается влажное ядро, в результате поверхностные слои растягиваются, и если эти усилия превышают прочность материала, в нем возникают трещины по краям, если наоборот-внутри. Важно предупредить сырец от  быстрого и одностороннего высыхания.  Необходимо достичь синхронного удаления влаги с поверхности и поступления ее из центра к поверхности, то есть скорости внешней и внутренней диффузии должны быть  одинаковы.

Скорость внешней диффузии регулируют  изменением  температуры, количества и относительной влажности среды-теплоносителя, а скорость внутренней диффузии  – улучшением сушильных свойств массы.

Повысить качество сушки можно следующими мероприятиями:

- Введением отощающих добавок до 35 -50 %,

- Прогревом  керамической массы паром, то есть мягкий режим сушки. В этом случае сырец должен поступить в сушилку до того, как он успеет остыть после паропрогрева.

- Введением в массу электролитов. Они адсорбируются на поверхности глиняных частиц, вызывая их коагуляцию и агрегирование, что улучшает влагопроводность массы.

- Введением поверхностно-активных добавок снижающих коэффициент чувствительности к сушке и облегчающих удаление поровой воды.

Существуют искусственные, естественные  и комбинированные виды сушки.

Естественная сушка сырца зависит от погодных условий, поэтому она не всегда может обеспечить бесперебойную работу завода. На заводах с большой производительностью применяют искусственную сушку в сушилках периодического или непрерывного действия. В качестве источника тепла используют  смесь воздуха с топочными газами, смесь воздуха, топочных и дымовых газов из печей, смесь горячего воздуха  и дымовых газов из печи, подогретый воздух.

Из сушилок периодического действия широкое распространение получили камерные, а непрерывного  - туннельные, конвейерные.

Естественная сушка производится в специальных сушильных сараях (навесах), в которых на ровном, хорошо уплотненном поде или на стеллажах устанавливают сырые изделия. Длительность сушки целиком зависит от температуры, влажности и подвижности наружного воздуха и климатических условий района и составляет от б до 15 суток. Учитывая, что срок сушки изделий в искусственных сушилках не превышает 70 я   (а  в  большинстве  случаев он  значительно  меньше), естественная сушка изделии в настоящее время сохранилась только на мелких кирпичных заводах с сезонным циклом производства. Дополнительные расходы на искусственную сушку изделий полностью окупаются резким сокращением цикла производства.

Контрольные вопросы:

- Цель сушки керамических изделий.

- Процессы, происходящие при сушке керамических изделий.

- Мероприятия,  интенсифицирующие процесс сушки.

- Из каких периодов состоит процесс сушки.

- Причина деформации изделий и появления трещин в процессе сушки.

Лекция 11.

Процессы, связанные с фазовыми и химическими превращениями в глинах при обжиге. Влияние газовой среды печи на качество керамических изделий.

Обжиг керамических изделий из топливосодержащих шихт. Оптимальный режим термической обработки.

План лекции:

- Фазовые и химические  превращениями в глинах при обжиге.

- Влияние газовой среды печи на качество керамических изделий.

3. Обжиг керамических изделий из топливосодержащих шихт.

Обжиг изделий является важнейшей и завершающей операцией технологического процесса производства керамических изделий. Этот процесс можно разделить на три периода: прогрев сырых изделий, собственно обжиг и регулируемое охлаждение изделий. В первом периоде из  обжигаемых изделий удаляется гигроскопическая и гидратная вода, частично разлагаются карбонаты, сгорают органические примеси и равномерно прогревается вся масса изделия. В начале нагревания при температуре 100-120°С удаляется физически связанная вода, в температурном интервале 450-650° С - химически связанная вода, причем глинистые минералы разрушаются и глина переходит в аморфное состояние. Дальнейшее повышение температуры обжига приводит к расплавлению части материала, в результате чего происходит спекание массы и образование керамического черепка. Этому соответствует температура 800-1000°С для легкоплавких глин и 1150-1200°С для тугоплавких. Температурный режим и длительность обжига зависят от состава применяемой шихты. При повышении температуры обжига получают изделия с большей механической прочностью, однако чрезмерное повышение температуры может вызвать деформацию изделий.

После обжига изделия охлаждаются. Процесс охлаждения весьма ответственный, не допускающий резкой смены температур и доступа холодного воздуха, влекущих за собой образование трещин. В начальной стадии температуру снижают медленно и лишь после достижения 650°С процесс охлаждения можно ускорить.

Процессы при обжиге

20 - 100 Удаление влаги из массы.  Чем толще стенки изделия, тем медленнее нагрев.

100 - 200 Удаление влаги из массы продолжается.

200 - 400 Выгорание органических веществ. Если по каким-то причинам их много, следует обеспечить хороший приток воздуха.

550 - 600  Фазовое превращение кварца. Оно редко проявляется на стадии нагрева, а на стадии охлаждения может привести к т.н. "холодному" треску.

400 - 900 Разложение минералов глины. Выделяется химически связанная вода (дегидратация глины).

Разлагаются азотнокислые и хлористые соли (если их использовали).

850 - 950 Разложение мела, доломита. Начало взаимодействия карбонатов кальция и магния с кремнеземом. Эти процессы сопровождаются выделениями углекислого газа. В целом завершены все превращения глинистых веществ. Их наиболее мелкие частицы уже спеклись и обеспечили заметную прочность черепка.

1000 -1100 Интенсивное взаимодействие извести и кремнезема сопровождается появлением жидкой фазы (например, в известковом фаянсе), уплотнением и деформацией черепка.

Начало размягчения полевых шпатов.

Плавление нефелин-сиенита.

Интенсивное разложение сульфатов, что сопровождается выделением сернистого газа. 1200 -1250 Интервал спекания беложгущихся глин, фаянсовой массы.

Растворение кремнезема и каолинита в расплаве полевого шпата.

1280 - 1350 Процесс муллитообразования. Иглы муллита пронизывают фарфоровую массу, что в дальнейшем обеспечит ей высокую прочность и термостойкость.
Превращение тонкодисперсного кварца в кристобаллит.

1200 - 1420 Этот температурный интервал характерен для фарфора. Здесь происходят процессы восстановления рыжих оксидов железа в более благородные голубые, если обеспечены соответствующие окислительно-восстановительные условия обжига. Температуры высоки, вязкости умеренные, очень быстро протекает диффузия

1420 - 1000 Ничего особенного в процессе охлаждения не происходит. И лглазурь, и масса находятся в достаточно пластичном состоянии, поэтому охлаждать можно настолько быстро, насколько это позволяет печь.
Если используются глазури, склонные к кристаллизации, медленное охлаждение или выдержка 1-10 часов в этом интервале приводит к росту кристаллов.

1000 - 700 Начинается окисление низших оксидов меди, марганца и др. металлов (если они использованы) в высшие.

Недостаток кислорода в пространстве печи может дать поверхность с металлизацией. Если требуется восстановление - самое время для него. Восстановительную среду следует поддерживать чуть ли не до комнатных температур, как минимум до 250-300oС.

900 - 750 И черепок  и глазурь перешли в хрупкое состояние и далее остывают как единое твердое тело. Если не согласованы КТР - возможен цек или отскок глазури и даже разрушение изделия.

600 - 550 Обратное фазовое превращение кварца с резким объемным изменением. Скоростной проход этого интервала может вызвать "холодный" треск.

300 - 200 Фазовое превращение кристобаллита. Он образовался, если в массе был очень тонкодисперсный кремнезем, при 1250 - 1300oC.

250 - 100 Охлаждение продолжается. В глубине ставки, в толстых частях изделий температура гораздо выше, чем в тонких кромках и чем показывает термопара.

Обжиг керамических изделий из топливосодержащих шихт имеет свои особенности.

Топливосодержащие частицы шихты способствуют формированию прочной пористой структуры. Это объясняется тем,что в процессе обжига  горючие частицы, сгорая в теле сырца (при 350…1050ºС), резко повышают местную температуру (эффект точечной сварки), что в свою очередь обусловливает образование мелких закрытых и полузакрытых пор, стенки которых смачиваются стеклофазой.

С другой стороны, при горении органической части шихты в окислительной среде в теле обжигаемых изделий создается восстановительная среда, при которой оксиды железа переходят в закисную форму и служат активными плавнями. Вышеуказанное положение активизирует развитие фазообразований и приводит к опережению физико-химических превращений, протекающих в керамике за счет резкого повышения местных температур в зоне выгорания горючих частиц. Таким образом, в теле изделия, обожженного при максимальной температуре 1080...1150ºС, успевают протекать физико-химические процессы, характерные для более высоких температур (температура горения углеродных частиц колеблется в пределах 1286…2850ºС).

Контрольные вопросы:

- Чем характеризуется процесс дегидратации глин.

- На какие основные стадии подразделяется процесс обжига.

- Какие явления происходят в начале процесса обжига.

- На какой стадии обжига формируется камневидное тело.

- Как влияют на процесс обжига модификационные превращения кварца.

- Как влияют на спекаемость минералогический и химический составы глин.

- Как влияет на процесс обжига газовая среда в печи.

- Влияние топливосодержащих частиц в шихте на процесс обжига и свойства изделий.

Лекция 12.

Стеновые материалы.  Кирпич и камни специального назначения.

План лекции

- Кирпич глиняный обыкновенный

- Кирпич и камни специального назначения.

Обыкновенный глиняный кирпич представляет собой искусственный камень в виде прямоугольного параллелепипеда с прямыми ребрами  и ровными  поверхностями  размером  250x120x65мм,  изготовляемый путем формования,  сушки  и  обжига из  легкоплавкой  глины с добавлением к ней отощающих добавок или без них.

Кирпич получают двумя способами - пластическим и полусухим, наиболее распространен первый. Глину измельчают сначала в вальцах, а затем в глиномялке, где масса увлажняется до 18-25% и перемешивается до получения вполне однородной пластичной массы, хорошо поддающейся     формованию.     Подготовленная     масса     подается    на формование в приемную коробку / ленточного пресса и проталкивается вдоль его оси цилиндрическим шнеком с лопастями 2 по направлению к входному отверстию мундштука. Площадь сечения его выходного отверстия в несколько раз меньше площади поперечного сечения цилиндра. Продвигающаяся через пресс под давлением шнека масса уплотняется и выходит из  мундштука в виде четырехугольного бруса. Размеры сечения мундштука, а следовательно и бруса, соответствуют стандартной длине и ширине кирпича, увеличенных на величину воздушной и огневой усадки. Для получения кирпича-сырца заданной толщины движущийся брус разрезается поперек тонкими стальными проволоками резательного устройства. В настоящее время внедрены более совершенные отечественные вакуум-прессы, в которых глиняная масса не только уплотняется, но и теряет часть воздуха, что повышает ее пластичность, плотность и способствует увеличению прочности изделий.

Кирпич-сырец сушат в искусственных сушилках при температуре до 90°С, реже - в естественных условиях. Круглогодичную работу кирпичных  заводов обеспечивают искусственные сушилки.

Завершающей операцией процесса производства является обжиг. Печи для обжига кирпича бывают двух видов: периодического действия, в которых операции по загрузке, обжигу, охлаждению и разгрузке чередуются в зонах печи непрерывного действия, где эти процессы происходят в разных зонах печи одновременно. Печи периодического действия сооружают теперь редко, только на предприятиях небольшой производительности.

К непрерывно действующим печам относятся кольцевые и туннельные. В кольцевой печи при неподвижном обжигаемом материале перемещается зона горения топлива, а вслед за ней и другие зоны, тогда как в тунннельной печи обжигаемые изделия передвигаются на специальных вагонетках через неподвижные зоны тепловой обработки. Кольцевые печи в последнее время не строят в связи с трудностью механизации очень трудоемких загрузочно-разгрузочных работ, но на действующих кирпичных заводах они еще широко эксплуатируются.

Туннельная печь представляет собой обжигательный канал, в котором по рельсам движутся вагонетки с кирпичом-сырцом. Длина туннеля в зависимости от рода обжигаемых изделий составляет 60-150 м, поперечное сечение в свету от 3,5 до 5,5м2. Туннельная печь имеет три зоны: подогрева, обжига и охлаждения. Процесс обжига в ней протекает быстрее, чем в кольцевой. Туннельная печь является наиболее экономичной печью кирпичного производства. Благодаря улучшению условий труда,  механизации процессов обжига она имеет большие  преимущества  по  сравнению  с кольцевой печью,  вследствие чего получает все большее распространение.

При полусухом способе производства кирпича подсушенная и мел-коизмельченная глина тщательно перемешивается и увлажняется до 8-12%. Прессуют кирпич-сырец на специальных прессах под давлением до 150 кГ]см2. К качеству кирпича полусухого прессования предъявляют те же требования, что и к кирпичу, изготовленному способом пластического формования. Полусухой способ производства кирпича имеет то преимущество перед пластическим, что дает возможность использовать для производства малопластичные глины, в результате чего расширяется сырьевая база производства. Кроме того, влажность порошка значительно меньше, вследствие чего сушка становится ненужной или значительно упрощается, а это уменьшает расход топлива и сокращается срок производства. Недостатками полусухого прессования являются более сложное прессовое оборудование, несколько больший объемный вес получаемого кирпича и меньший предел прочности его при изгибе.

К применяемым для кладки стен керамическим изделиям предъявляются определенные требования по прочности, теплопроводности, средней плотности,  водопоглощению и морозостойкости.

Вследствие неизбежной воздушной и огневой усадки трудно получить кирпич точно стандартного размера, поэтому допускают отклонения от размеров: они не должны превышать по длине ±6, по ширине ±4 и по толщине ±3 мм. Искривление поверхности и ребер допускается не более 4 мм по постели и 5 мм по ложку. В зависимости от предела прочности при сжатии кирпич подразделяют на пять марок: 200, 150, 125, 100. Водопоглощение кирпича должно быть не менее 8%, при меньшем водопоглощении за счет большей плотности ухудшаются теплозащитные свойства. Средняя плотность кирпича колеблется в пределах 1700— 1900 кг/м3. Кирпич, насыщенный водой, должен выдерживать не менее 25 циклов замораживания при температуре не выше —15° С и последующего оттаивания в воде при температуре 15±5°С. Отсутствие следов разрушения характеризует его морозостойкость.

Кирпич применяют для кладки наружных и внутренних стен жилых, общественных и промышленных зданий, внутренних столбов, печей и сводов, а также для несущих конструкций, в которых прочность кирпича используется полностью. В конструкциях, где прочность кирпича полностью не используется, применяют кирпич глиняный пустотелый пластичного формования и другие виды эффективного кирпича. Кирпич глиняный обыкновенный применяют для заводского изготовления крупных кирпичных блоков и панелей. Кирпич обыкновенный полусухого прессования не допускается для цоколей и фундаментов ниже гидроизоляционного слоя, а также для наружных стен поме-. щений с повышенной влажностью.

Обыкновенный глиняный кирпич наряду со своими преимуществами обладает и отрицательными свойствами - высоким коэффициентом теплопроводности - 0,7 ккал/м  ч  град и большой средней плотностью.  Поэтому  созданы новые виды кирпича с меньшим коэффициентом теплопроводности и средней плотностью, нашедшие широкое применение в строительстве в качестве стенового материала. Кирпич таких видов получил общее название эффективных керамических материалов. К ним относятся кирпич глиняный пустотелый и пористо-пустотелый  Кирпич глиняный пустотелый и пористо-пустотелый  изготовляется по способу пластического формования из глин с выгорающими добавками или без них. Массу, применяемую для выработки этого кирпича, обрабатывают более тщательно, чем для обыкновенного. Вакуумные прессы оборудованы специальными приспособлениями для получения в кирпиче отверстий, так называемыми кернами. Их устанавливают на металлической гребенке внутри мундштука у выхода глиняного бруса из пресса. Сквозные отверстия, количество которых может быть различным, располагают в кирпиче перпендикулярно постели. Поверхность граней кирпича может быть гладкой или рифленой.

Размеры вырабатываемого  пустотелого кирпича пластического формования должны быть следующими (в мм): длина 250±6, ширина 120±4 и толщина (88 или 65) ±3.

Кирпич пустотелый пластического формования, высушенный до постоянного веса, разделяют по средней плотности  брутто на два класса: класс А - с средней плотностью до 1300 кг/м3 включительно и класс Б - с средней плотностью  более 1300 (но не выше 1450) кг/м3. Водопоглощение кирпича должно быть не менее 8% от его веса в абсолютно сухом состоянии. По морозостойкости этот вид кирпича должен отвечать всем требованиям, предъявляемым к обыкновенному кирпичу.

Применяют такой кирпич для кладки наружных и внутренних стен, а также для заполнения стен каркасных зданий. Для помещений с режимом повышенной влажности (бань, прачечных и др.) использование его не допускается.

Кирпич глиняный пустотелый полусухого прессования

Этот стеновой материал выпускается с несквозными пустотами, расположенными перпендикулярно постелям. Число пустот может быть четыре и больше, часто вырабатывается кирпич с 8 и 18 пустотами; в первом случае диаметр пустот равен 35-45 мм, а во втором 17-18 мм (24). Размеры этого кирпича: длина 250±4, ширина 120 + 3 и толщина (88 или 65) ±3 мм. Прочностные показатели этого кирпича такие же, как и пустотелого кирпича пластического формования. Средняя плотность  кирпича брутто в высушенном до постоянного веса состоянии не должен превышать 1450 кг/м3, т.е. соответствовать классу В. Марки этого кирпича, устанавливаемые по пределу прочности при сжатии, аналогичны маркам пустотелого кирпича пластического формования. Водопоглощение должно быть не менее 8% от веса кирпича, высушенного до постоянного веса. Показатели морозостойкости аналогичны показателям обыкновенного кирпича. Применяется кирпич в строительстве наравне с пустотелым кирпичом пластического формования.

Камни керамические пустотелые пластического формования.

Такие камни по основному назначению разделяются на два вида: для кладки несущих стен одноэтажных и многоэтажных зданий и для кладки внутренних ненесущих стен и перегородок. На   показаны камни с различными по количеству, объему и конфигурации пустотами.

Изготовляются камни из легкоплавких глин с добавками или без них, со сквозными пустотами путем формования и последующего обжига. Глина предварительно сушится и тонко размалывается, масса тщательно перерабатывается и увлажняется. Формуют камни на вакуумных прессах при вакууме 700 мм рт. ст. и выше. Технология производства в общем аналогична технологии изготовления пустотелого кирпича. Камни изготовляют в форме прямоугольного параллелепипеда с прямыми ребрами и ровными или рифлеными поверхностями (для усиления сцепления с вяжущими растворами и в декоративных целях); сквозные пустоты расположены перпендикулярно постелям.

Промышленностью выпускаются камни следующих размеров: длина (250, 190 и 290) ±6 мм, ширина (120, 70, 90 и 190) ±4 мм, толщина (138, 188 и 288) ±4 мм. Средняя плотность  камней (брутто)   находится   в   пределах  1300—1450 кг/мг, т. е соответствует классу В. По морозостойкости камни удовлетворяют требованиям, предъявляемым к обыкновенному кирпичу, водопоглощение их не менее 6% от веса камней,.высушенных до постоянного веса.

Пустотелые камни поставляются на строительные объекты в комплекте с дополнительными отделочными камнями (для выкладки карнизов, поясов и т. п.). Не допускается применение пустотелых камней для кладки фундаментов и цоколей зданий, а также для наружных стен помещений с большой влажностью.

Кирпич строительный легкий

Легкий (пористый) кирпич изготовляется из обычных глин с введением в них выгорающих добавок, а также из диатомитов (трепелов) или из смесей диатомитов и глин. Кирпич легкий имеет следующие размеры: длина 250±8, ширина 120±6 и толщина 88±4 мм. Выпускается также пористый кирпич большего размера - 250X120X140 мм. Чем меньше  средняя плотность легкого кирпича, тем меньше его теплопроводность. В зависимости от средней плотности  легкий строительный кирпич подразделяется на три класса - А, Б и В в соответствии с принятой классификацией стеновых материалов. В зависимости от предела прочности при сжатии - на марки 50, 75 и 100. Морозостойкость легкого кирпича (Мрз 10) значительно ниже, чем у кирпича других видов, рассмотренных выше.

Применение большемерного кирпича значительно выгоднее, чем обычного, так как уменьшается количество швов в кладке стен и, следовательно, сокращается расход вяжущего и повышается производительность труда. Использование пористого кирпича уменьшает толщину наружных стен и снижает их стоимость примерно на 10%. Однако вследствие пониженной прочности его не применяют для возведения стен, несущих большие нагрузки. Не применяют его и для фундаментов и цоколей зданий и для стен влажных помещений вследствие малой морозостойкости, а также потому, что в этих случаях не используются его теплоизоляционные свойства.

Виброкирпичные панели

Виброкирпичные  панели представляют собой крупномерные  строительные  детали,  изготовляемые  из  кирпича  на  цементном растворе с утеплителями. Для  обеспечения необходимой прочности  и монолитности между  кирпичами   закладывается   арматурная сетка. В качестве утеплителя при сборке панелей применяют минераловатные плиты, пеностекло, фибролит и др.

Для подъема   панели   на всю ее высоту закладывают петли.

Изготовляют панели двумя способами - горизонтальной и вертикальной кладкой, наиболее эффективна горизонтальная кладка. Технологический процесс состоит из следующих основных операций: приготовления материала - кирпича, раствора и металлического каркаса, формования (сборки) панелей, уплотнения вибрированием, отделки панелей и обработки их в пропарочных камерах в течение 8-12 ч при температуре 80°С (для ускорения процесса твердения). Прочность конструкции панели при монтаже и транспортировании обеспечивается прокладкой в гризонтальных швах армирующих сеток из проволоки, а по обе стороны проема устанавливаются вертикальные арматурные каркасы.

Панели выпускают двухслойными и однослойными. Двухслойные панели из кирпича и утеплителя  могут быть облицованы керамическими плитками, что придает панели красивый вид. Стена, собранная из таких панелей, не нуждается в дополнительной отделке — облицовке, штукатурке и окраске.  Общая толщина двухслойной панели 260 мм, в том числе кирпича 120, утеплителя 100, облицовочных керамических плиток 4 и 36 мм трех слоев раствора. Размеры вырабатываемых панелей 2670X3180x260 мм.

Однослойные панели изготовляют из крупнопустотных керамических камней, размер их 2750x3190x300 мм, толщина их складывается из толщины керамического камня 250 мм, керамзитобетонного заполнителя 25 мм и раствора 25 мм. Однослойные панели делают и из специального многощелевого эффективного керамического камня, длина которого соответствует толщине панели.

Панели для внутренних стен и перегородок изготовляют также из кирпича (в половину кирпича) и армируют стальными проволочными каркасами. Толщина таких панелей 140 мм-120 мм слой кирпича и 5-12 20 мм два слоя раствора - по 10 мм с каждой стороны панели. Размер панели 2620X2270X140 мм, вес около 2 г.

Производство виброкирпичных стеновых панелей можно считать целесообразным в тех районах строительства, где не налажен массовый выпуск железобетонных панелей, но действуют кирпичные заводы. Преимущества применения виброкирпичных панелей по сравнению с кладкой стен из штучного кирпича заключаются в более высоком уровне механизации при монтаже стен и значительной экономии стеновых материалов. Недостаток виброкирпичных панелей - сложность конструкции и, следовательно, изготовления, а также расходование металла на армирование.

Наряду с виброкирпичными панелями изготовляются также кирпичные блоки. Делают их на установках-полуавтоматах, дающих возможность получать блоки различных размеров: толщиной 1,5, 2 и 2,5 кирпича, длиной до 2,8 и высотой до 2,65 м.

Технико-экономическая эффективность применения виброкирпичных панелей и кирпичных блоков хорошо характеризуется следующим примером: 1 м2 наружной стены толщиной 64 см (2,5 кирпича) из полнотелого кирпича весит около 1200 кг. При этом расход условного кирпича на 1 м2 стены составляет 259 шт., цемента для строительного раствора 35 кг, т. е. стоимость 1 м2 составляет 12,5 руб. На изготовление же 1 м2 панели толщиной 30 см из многопустотных камней расход условного кирпича составляет 128 шт. и цемента 13,8 кг при общем весе 300 кг и стоимости 6,8-8 руб.

Клинкерный кирпич известен уже многие столетия и не перестает цениться за свои свойства. Никакая другая облицовка не гарантирует таких широких возможностей.

Облицовочный кирпич подвергается различным обработкам, что позволяет добиться особой фактуры и цвета. Благодаря этому, облицовочный кирпич имеет идеальную, гладкую, красивую поверхность. Использование облицовочного кирпича придает разнообразие внешнему виду зданий. Клинкерный кирпич, имеет прочность М-350 и выше.

В строительстве облицовочный кирпич применяется практически везде: при возведении фасадов, фундаментов, стен, заборов, для отделки интерьеров. С большим успехом он используется и в реставрационных работах. Диапазон различных форм и цветов дает возможность создания имитации старинных построек при возведении современного дома, а также позволяет возместить утраченные фрагменты фасадов старинных особняков.

- Какие изделия  называются  стеновыми.

- Разновидности стеновых керамических материалов, требования государственных стандартов.

- Какие стеновые материалы называются эффективными.

- Характеристика глинистого сырья в производстве кирпича.

- Виды добавок в производстве кирпича.

- Пластический способ производства стеновых материалов, достоинства и недостатки.

- Полусухой способ производства стеновых материалов, достоинства и недостатки.

- Способы  увеличения пористости и пустотности стеновых материалов.

9. Какие керамические изделия относятся к специальным.

10. Виды дорожного кирпича, требования предъявляемые к ним.

11. Сырье, особенности технологии производства дорожного кирпича.

12. Виды лекального кирпича, требования предъявляемые к ним.

13. Сырье, особенности технологии производства лекального кирпича

14. Виды камней для канализационных сооружений, требования                    предъявляемые к ним.

15. Сырье, особенности технологии производства  камней для канализационных сооружений.

Лекция 13.

Изделия для перекрытий. Кровельные материалы.

- Изделия для перекрытий

- Кровельные материалы.

Керамические детали перекрытий

Эти детали изготовляют в сравнительно небольшом ассортименте. Можно назвать следующие виды изделий: камни для часторебристых перекрытий; камни для армокерамических балок; камни для накатов (заполнители между балками). Все эти изделия делаются пустотелыми, что облегчает вес конструкций.

Технологические трудности, связанные с изготовлением крупногабаритных монолитных керамических изделий, заставили пойти на выпуск составных армированных конструкций для перекрытий, собираемых из отдельных керамических деталей. Так, армокерамические балки, имеющие длину до 6 м, состоят из 5-6 отдельных элементов. Камни для этих балок изготовляют средней плотностью до 1300 кг/м3, марок 75-200, камни для накатов - средней плотностью  до 1000 кг/м3, марок 35, 50 и 70, камни для часторебристых перекрытий - средней плотностью до 1000 кг/м3, марок 50-200. Марки камней устанавливаются в соответствии со средним пределом прочности при сжатии в кГ/см2.

Толщина стенок камней всех видов должна быть не менее 10 мм. Сырьем   для   изготовления   пустотелых   изделий   для   перекрытий 6-12 является глина средней пластичности без комьев и включений, хорошо измельчаемая. Масса должна быть тщательно перемешана и обладать пластичностью, обеспечивающей формование изделий сложной конфигурации. Технология производства керамических изделий для перекрытий аналогична технологии производства обыкновенного глиняного кирпича способом пластического формования.

Применение керамических камней для перекрытий весьма ограничено. Камни для армокерамических балок применяются в основном в сельском строительстве, камни для часторебристых перекрытий - в зданиях и сооружениях городского типа. Оба вида камней не применяются в перекрытиях, подвергающихся вибрациям или действию больших сосредоточенных нагрузок. Камни для накатов используются для заполнения между балками армокерамических или железобетонных перекрытий

Черепица - это один из самых древних кровельных материалов. Ею покрывали дома еще до нашей эры. Однако и сегодня черепичные кровли не выходят из моды, так как черепица имеет ряд преимуществ перед другими материалами, прежде всего – долговечность. Керамическая черепица  является одним из наиболее долговечных кровельных материалов (срок службы более 100 лет). Она огнестойка, чрезвычайно устойчива к агрессивным средам и солнечной радиации, обладает высокой шумоизоляцией и морозостойкостью.

Из-за низкой теплостойкости летом под такой кровлей прохладно, а зимой тепло. Низкая теплопроводность в сочетании с массивностью материала обусловливает также минимальное образование конденсата на внутренней поверхности черепичного покрытия.

Расходы на содержание черепичной крыши - минимальные... С годами цвет такой кровли становится более насыщенным, и чем дальше, тем черепица становится более красивой.

Черепица - штучный малоразмерный кровельный материал с малым коэффициентом линейного температурного расширения и с двумя вертикальными замками, поэтому появление трещин практически исключено.
Черепица может применяться для каменных, кирпичных, деревянных построек, как при новом строительстве, так и при реконструкции.

Современная черепица  позволяет выполнять скатные крыши любой сложности - от обычных двускатных до крыш самой сложной конфигурации. Существует мнение, что основным ограничением в применении черепицы является ее большой вес, что требует устройства мощных стропил и дополнительного расхода пиломатериалов под обрешетку. Однако это не совсем так. Доля собственного веса черепицы относительно расчетной нагрузки на конструкцию крыши не так велика, по сравнению, например, со снеговой нагрузкой. При применении черепицы вовсе не обязательно увеличивать сечение стропил, достаточно установить те же самые стропила с меньшим шагом. Например, если для металлической кровли необходимы стропила 150х50мм, с шагом 90см, то для черепичной кровли - 150х50мм, с шагом 70см.

Для изготовления керамической черепицы применяются легкоплавкие глины, которые, в отличие от глин, используемых для изготовления кирпича, более жирные и пластичные.

Производство керамической черепицы обычно размещают рядом с карьером, откуда и берут природное сырье (глину). Очень часто выпуском черепицы занимаются кирпичные заводы, хотя производство ее может быть и самостоятельным. Сначала глиняную массу формуют в виде черепиц (в специальных формах), а затем обжигают в печах. Обжиг очень энергоемкий технологический процесс, чем и обусловлена высокая цена производимой продукции. Но, с другой стороны, высокая стоимость полностью соответствует качеству этого элитного кровельного материала.

Современное производство керамической черепицы отличается тем, что оно практически полностью автоматизировано и ручные операции сведены к минимуму. Это позволяет существенным образом увеличить производительность и улучшить качество продукции.

Натуральный кирпично-красный цвет материалу придают окислы железа, содержащиеся в глине. Никаких специальных красителей не добавляют. В то же время керамическая черепица, выпускаемая разными заводами, отличается оттенками, что связано с особенностями используемой глины.

Выпускается черепица четырех видов: штампованная пазовая и ленточная, плоская ленточная и коньковая.

Контрольные  вопросы:

- Назначение керамических изделий для перекрытий.

- Виды керамических изделий для перекрытий.

- Требования, предъявляемые к керамическим  изделиям для перекрытий.

- Сырьевые материалы и технология изделий для перекрытий

- Назначение кровельных материалов.

- Виды черепицы.

- Требования, предъявляемые к керамическим кровельным материалам.

- Достоинства и недостатки керамической черепицы.

- Сырьевые материалы и технология керамической черепицы.

Лекция 14.

Изделия для облицовки фасадов зданий. Изделия для внутренней облицовки.

План лекции

- Керамические изделия для облицовки фасадов зданий

- Керамические изделия для внутренней облицовки.

Все керамические облицовочные изделия можно разбить на две группы: для облицовки фасадов и внешних стен зданий и для облицовки внутренних стен зданий. Поскольку условия эксплуатации этих материалов различны, то их физико-механические показатели также во многом могут быть различными. Так, например, изделия для внешней облицовки должны обладать высокими показателями водонепроницаемости и морозостойкости, что не обязательно для изделий внутренней облицовки.

Внешние стены зданий под воздействием атмосферных осадков периодически увлажняются, вследствие чего увеличивается теплопроводность стен. Следовательно, облицовочные материалы должны обладать большой водонепроницаемостью и не допускать проникания воды к основному материалу стены. Очень опасно и разрушительно для наружной облицовки совместное действие воды и мороза. Поэтому облицовочные материалы должны быть морозостойкими и выдерживать без видимого разрушения многократное замораживание и оттаивание в насыщенном водой состоянии. Облицовка должна надежно противостоять механическим воздействиям - удару, сжатию, излому, т.е. обладать высокой прочностью. Кроме того, она должна иметь красивый внешний вид, правильную форму и   хороший   естественный цвет, не меняющийся в течение длительного времени под воздействием различных факторов (солнечный свет, перепад температур, атмосферные осадки, газы, находящиеся в воздухе, и др.)- Весьма важным качеством для облицовочных материалов является простота их укладки в конструкцию стены и надежность крепления.

Кирпич и камни лицевые, в настоящее время являющиеся основными облицовочными керамическими материалами, делают сплошными и пустотелыми. Лицевая поверхность их может быть гладкой, рифленой или офактуренной. Рельефное офактуривание поверхности достигается дополнительной обработкой влажного сырца специальными гребенками и рифлеными валиками. Изготовляются они из глин, с добавками или без них, формуются и обжигаются примерно в тех же условиях, как и другие керамические изделия. При облицовке фасадов зданий надежность крепления этих материалов достигается тем, что облицовка ведется одновременно с кладкой стен; таким образом, облицовочные кирпичи и камни служат и конструктивным несущим элементом  наряду с обычным стеновым материалом.

В зависимости от формы и назначения лицевой керамический кирпич и камни подразделяют на рядовые и профильные. Наиболее часто применяемые материалы имеют размеры: кирпич лицевой рядовой и профильный 250X120X65 (90) мм, камень лицевой рядовой 250 X X 120x140 мм и камень трехчетвертной 185x120x140 мм. Допускаемые техническими условиями отклонения от размеров не должны превышать ±4 для размеров 185 и 250 мм и +3 -2 для размеров 65- 90 мм.

В зависимости от предела прочности при сжатии лицевой кирпич и камни подразделяются на четыре марки: 150, 125, 100 и 75. Морозостойкость изделий для внешней облицовки должна быть не менее 25 повторных циклов замораживания и оттаивания, водопоглощение не менее 6%. Не допускаются в кирпиче и камне трещины, а также пятна, выцветы и загрязнения на лицевой поверхности, видимые на расстоянии 10 м.

Промышленностью выпускается специальный водоупорный глазурованный кирпич с водопоглощением не более 5% для облицовки бассейнов, водоемов и других подобных сооружений.

Для облицовки зданий (карнизов, тяг, поясков) вырабатывают профильные изделия десяти типов.

Керамическая плитка также является прекрасным облицовочным материалом, но при этом тоньше и легче кирпича и представляет собой более экономичный вариант облицовки.

В зависимости от конструкции, способов изготовления и методов крепления плиты подразделяются на закладные и прислонные. Закладные плиты устанавливаются одновременно с кладкой стен, а прислонные крепятся на растворе после возведения и осадки стен. Вырабатываются плиты различных размеров от 250X215 мм и более с допусками ±5 мм по длине и ±3 мм по ширине. Структура черепка плит должна быть однородной, без расслоений и пустот. По морозостойкости плиты должны выдерживать не менее 25 повторных циклов замораживания и оттаивания без каких-либо признаков видимых повреждений: расслоений, выкрашивания углов и ребер и т.п. Водопоглощение плит из светложгущихся глин должно быть не более 12%, из остальных глин не более 14%. Предел прочности при сжатии и изгибе по сечению брутто должен быть не менее указанного в табл. 9.

Цвет лицевых поверхностей плит должен соответствовать утвержденному эталону, видимая с расстояния 10 м разнотонность лицевой поверхности не допускается. Плитки фасадные малогабаритные изготовляют с гладкой или фактурной наружной поверхностью. На тыльной стороне плитки делают углубления для лучшего сцепления с цементным раствором. Лицевая сторона может быть различного цвета, глазурованной или неглазурованной.

Выпускаются плитки прямые (рядовые) и угловые. Всего предусмотрено по 4 размера этих плиток. Отклонения по размерам плиток не должны превышать по длине ±3, по ширине (высоте) ±2 и по толщине ±2 мм.

Ковровая керамика - это керамические прямоугольные плитки, наклеенные на бумажную основу. Плитки бывают различных цветов, глзурованные и неглазурованные. Ковры набирают как из одноцветных плиток, так и из разноцветных с определенным рисунком. Лицевая поверхность плиток гладкая, трещины и расслоения не допускаются. Водопоглощение плиток не менее 6 и не более 12% от веса плиток, высушенных до постоянного веса, морозостойкость - не менее 25 циклов попеременного замораживания и оттаивания, вес 1 м2 6-8 кг в зависимости от толщины плиток.  Плитки  для ковровой керамики могут быть квадратной, прямоугольной, треугольной, ромбической и трапециевидной формы со стороной 25 – 125 мм.   Отклонение от линейных размеров плиток не должны превышать ±0,5 мм как по длине грани, так и по толщине плитки. Отклонения по ширине шва в ковре допускаются  ± 1 мм.

Плитки наклеивают на плотную крафт-оберточную бумагу. Клей должен быть таким, чтобы плитки плотно приклеивались к бумаге, а после укладки в стену бумага легко смывалась с ковра.

Ковровую керамику применяют для облицовки крупных блоков и панелей, стен вестибюлей и лестничных клеток жилых   и общественных   зданий. Применение ковровой керамики снижает трудоемкость облицовочных работ, одновременно улучшая их качество.

Ковровую керамику производят методом литья. Сущность этого метода заключается в нанесении на пористые керамические формы –подставки трех слоев: разделительного, основного слоя плиточной массы и глазури. Формы- подставки перемещаются на литейном конвейере, при этом влага шликеров впитывается ими, и на поверхности образуется плиточный слой толщиной 2,5 – 3,5 мм. В дальнейшем плиточный слой разрезают дисковыми ножами на плитки. С литейного конвейера плитки поступают на сушку. Сушка продолжается 15 мин при температуре 220 – 250оС. Далее плитки обжигаются в щелевой роликовой печи в течение 35 мин при температуре 950 – 1050оС. После обжига плитки снимают с подставок, очищают от разделительного слоя и наклеивают на бумагу.

Подоконные сливы также относят к керамическим изделиям, применяемым для облицовки и оформления фасадов зданий. Из них устраивают наружные подоконники зданий. Форма и размеры сливов бывают различными: длина от 300 до 500мм, ширина в зависимости от конструкции стены 150, 225 и 250мм, толщина 25, 65 и 71мм. Допускаемые отклонения по этим размерам не должны превышать ±2 мм.

Водопоглощение подоконных сливов не более 8% от их постоянного веса, морозостойкость — не менее 35 циклов попеременного замораживания и оттаивания, т. е. значительно более высокая, чем для других видов керамических изделий, применяемых для наружной облицовки зданий. Повышенные требования обусловливаются специфическими особенностями эксплуатации подоконных сливов.

Керамические материалы для внутренней облицовки помещений не подвергаются действию отрицательных температур и резких перемен погоды, поэтому они не должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к материалам для внешней облицовки зданий. Однако точность размеров, правильность формы и одинаковая окраска приобретают особо важное значение. Вследствие этого для материалов внутренней облицовки поставлены более жесткие требования по внешнему виду, чем к материалам для наружных работ.

Керамические изделия, применяемые для внутренней облицовки, делятся на две группы — для облицовки стен и для покрытия полов. Эти изделия весьма разнообразны по ассортименту и качественным показателям.

Для облицовки стен применяются два вида плиток - майоликовые и фаянсовые. Эти изделия не подвергаются в условиях эксплуатации действию отрицательных температур, поэтому требования морозостойкости к ним не предъявляются. Однако точность размеров, правильность формы, одинаковая окраска плиток приобретают особо важное значение, так как на внутренней облицовке стен хорошо различима каждая деталь. Плитки, для облицовки стен должны быть водонепроницаемы, огнестойки, достаточно прочны, а плитки для настилки полов, кроме того, должны обладать повышенным сопротивлением ударным и истирающим воздействиям.

Плитки для облицовки стен ванных комнат, туалетных, кухонь, бань, прачечных, больничных и других помещений представляют собой квадратные или фигурные пластинки, изготовленные из глиняного порошка с добавками (или без них) и покрытые глазурью. Тыльная сторона плиток имеет рифленую поверхность, обеспечивающую при облицовке надежное сцепление с цементным раствором. Плитки подразделяются на квадратные, прямоугольные и фасонные (угловые, карнизные и плинтусные). Плитки должны иметь правильную, геометрическую форму, без выпуклостей, искривлений, выбоин и трещин. Допускаемые отклонения в размерах по длине грани плиток не более ±1,5 мм, отклонение стороны прямого угла не более 0,5мм. Жесткие требования, предъявляемые к размерам и форме плиток, объясняются стремлением получить облицовку с одинаковой и по возможности минимальной толщиной швов, так как неравномерные швы снижают качество облицовки, ее долговечность и ухудшают внешний вид поверхности.

Водопоглощение плиток не превышает  16%- При испытании плиток на термическую стойкость на их глазурованной поверхности не должны появляться трещины и отколы глазури, а также поверхностные полосные трещины на глазури (дек).

Решающим фактором высокого качества плиток является однородная, плотная структура черепка, для чего массу, сильно уплотняют при формовании. С этой целью порошок смеси прессуют в стальных прессформах при давлении 140-160 кГ/см2, что обеспечивает также наряду с плотностью изделия точность его размеров и правильную форму.

Майоликовые плитки изготовляют из легкоплавких глин с добавкой 20% углекислого кальция (обычно в виде мела). Пористый черепок этих плиток с лицевой стороны покрывается глазурью. Глиняная масса для изготовления майоликовых плиток требует тщательной обработки, обжигают их дважды: после сушки сырца и после покрытия обожженных плиток глазурью. Слой глазури обеспечивает плиткам полную водонепроницаемость и высокие декоративные качества.

Фаянсовые плитки изготовляют из тугоплавких глин с добавкой кварцевого песка, для понижения температуры плавления вводят плавни- полевой шпат, известняк или мел. Плитки имеют слабо окрашенный "или чисто белый пористый черепок. Лицевая сторона плиток покрывается глазурью. Для производства плиток применяют механические пресс-автоматы, производительность которых достигает 2,5 тыс. шт/ч. После прессования плитки поступают в оправочную машину, а затем передаются в непрерывно действующую сушилку. Глазурь наносят на сырые плитки специальными автоматами. Обжигают плитки в печах периодического действия (горнах) или в печах непрерывного действия туннельного типа. Чтобы плитки при обжиге не подвергались резкому действию высоких температур, их вводят в печь в керамических капселях. Обожженные плитки сортируют по размерам, типу, сорту и цвету и упаковывают в прочные деревянные решетчатые ящики.

При производстве облицовочных плиток поступающие из карьера сырьевые материалы освобождают от посторонних примесей, подсушивают, дозируют по массе и направляют в шаровые однокамерные мельницы для измельчения и перемешивания с водой до образования суспензии, которую пропускают через вибрационные грохоты и направляют в сборник, оборудованный пропеллерным смесителем. Из сборника суспензию подают мембранным насосом под давлением до 1,2 МПа в форсунки распылительных сушил. Суспензия выбрасывается через форсунки вверх с влажностью 40…50%, а затем попадает в среду с температурой 300…350°С и высушивается, превращаясь в гранулы крупностью до 1…1.5 мм и влажностью до 7%. Эти гранулы оседают в нижнем конусе сушила и, проходя через сито, поступают в бункер вылеживания, а оттуда на конвейерную линию.

Конвейерная линия состоит из прессового участка, цепного или сетчатого транспортера, по которому плитка поступает в сушильные камеры, участка глазурования и роликовых обжиговых печей туннельного типа. Обожженную плитку сортируют по размерам, цвету, типу и сорту и упаковывают в ящики.

Керамическими плитками для полов настилают полы в вестибюлях общественных зданий, банях, прачечных, санитарных узлах, лечебных помещениях и на предприятиях химической промышленности. Эти плитки практически водонепроницаемы, т.е. надежно защищают несущие конструкции перекрытий от увлажнения, стойко сопротивляются истирающим воздействиям, не дают пыли, легко моются, не впитывают жидкостей и хорошо противостоят действию кислот и щелочей.

Плитки для полов должны иметь правильную форму (квадратную, прямоугольную, шестигранную, восьмигранную, треугольную длиной грани 50…150 мм и толщиной 10…13 мм), четкие грани и углы, без выпуклостей, выбоин и трещин; высокую плотность, водопоглощение не более 4%; повышенное сопротивление истираемости (потери в массе при испытании плиток на истираемость не должны превышать 0,1 г/см2 для полов с повышенной истираемостью и 0,25 г/см2 для полов прочих помещений).

Сухой способ применяют при однородных глинах, не требующих добавок. При полусухом способе вначале глину тщательно измельчают, затем подсушивают до влажности 5…7% и вновь измельчают и просеивают. Измельченная и просеянная масса вылеживается 24…28 ч для выравнивания влажности и поступает на прессование. При мокром способе глину измельчают, а затем разбалтывают в большом количестве воды вместе с добавками

Плитки керамические мозаичные изготовляют двух видов: квадратные со стороной квадрата 23 и 48 мм и толщиной 6 и 8 мм и прямоугольные размером 48×23 и толщиной б и 8 мм. Плитки мозаичные обладают высокой плотностью и полным спеканием черепка без остеклования, а следовательно, высоким сопротивлением истираемости и малым водопоглощением (не более 3…4%).

Производство ковровой мозаики сходно с производством крупных плиток с той лишь разницей, что прессование первых осуществляется в специальных многогнездовых пресс-формах. Мозаичные плитки экономичнее в производстве, так как их малые размеры упрощают изготовление и до минимума снижают брак. Обожженные плитки укладывают в матрицы, затем на них наклеивают картон, который после устройства пола смывают. Ковры изготовляют размером 398×598 мм, толщина шва между плитками 2 мм. Применяют мозаичные плитки для облицовки ванных комнат, бань, купальных бассейнов, мест общего пользования - фойе, вестибюлей, станций метрополитена и пр.

- Условия эксплуатации керамических материалов для облицовки фасадов.

- Виды фасадной керамики.

- Виды лицевых кирпичей и камней, требования, предъявляемые к ним.

- Виды фасадных плиток, требования, предъявляемые к ним.

- Особенности производства и применения ковровой керамики.

- Требования, предъявляемые к  плиткам для внутренней облицовки стен.

- Требования, предъявляемые к  плиткам для  пола.

- Сырье и особенности технологии майоликовых плиток.

- Сырье и особенности технологии фаянсовых плиток.

- Сырье и особенности технологии плиток для пола.

- Виды глазурей и способы нанесения на керамическое изделие.

- Особенности технологии производства и применения мозаичных плиток.

Лекция 15.

Санитарно-строительные изделия. Химически стойкие керамические изделия.

План лекции

- Санитарно строительные изделия.

- Химически стойкие керамические изделия.

Наиболее сложные санитарно-технические устройства прошлого были созданы в Древней Греции и Древнем Риме. По своим масштабам они нисколько не уступали современным сооружениям, а по качеству работы и по конструктивному оформлению не имели себе равных ни в эпоху феодализма, ни в начальный период развития капитализма. Расцвет санитарной техники в жилише приходится на XVIII в., когда изобретенные во Франции в 1750г. ватерклозеты были не только запатентованы в Англии (в 1775г.), но начали входить в обиход с 1810-1820 гг.

Тогда же начали разрабатывать и изготовлять санитарный фаянс-ванны, раковины, клозеты, умывальники. Первые санитарные изделия, появившиеся во Франции, затем в Англии и Германии, готовили из беложгущейся пластичной глины, каолина, кварца и полевого шпата и обжигали при очень высокой температуре. Во Франции и Англии вместо полевого шпата, который в этих странах в чистом виде встречается реже, чем в Германии, к фаянсовой массе прибавлялся пегматит или корнваллийский камень.

Англичане называли эти фаянсовые изделия белым гранитом, а немцы - твердым штейнгутом. Изделия отливали в гипсовых формах на гончарном круге. Покрывались они легкоплавкими глазурями, содержащими свинец. Когда санитарные изделия стали массовыми, составы фаянса упростились, а глазурь стали применять с большим содержанием глинозема и добавками окиси олова.

Различают три группы санитарно-технических изделий: из твердого фаянса, отличающиеся пористым черепком, из санитарного фарфора, обладающие спекшимся черепком, и из полуфарфора, имеющие полуспекшийся черепок.

Санитарно-технические изделия должны обладать высокой механической прочностью и теплостойкостью. Для их изготовления необходимо высококачественное сырье, строгое соответствие массы установленной рецептуре и точное соблюдение технологического режима производства.

К санитарно-техническим изделиям относится оборудование санитарных узлов и кухонь жилых, общественных и промышленных зданий. Ассортимент изделий этой группы весьма разнообразен — ванны, умывальники, унитазы, радиаторы и др. Изделия должны иметь правильную форму без прогибов, искривлений и трещин; равномерный покров блестящей глазури (белой или цветной), устойчивой против образования мелких трещин (цека); при простукивании изделия должны издавать чистый (не дребезжащий) звук, указывающий на обжиг их до соответствующей температуры и отсутствие трещин.

Производство изделий санитарно-технической керамики имеет свои особенности, специфическое оборудование, особые требования к качеству применяемых глин и рецептурам формовочных масс. В качестве глинистых материалов применяют беложгущиеся огнеупорные глины и каолины, добавками служат кварц и полевой шпат. От состава массы зависят тип получаемого материала - твердый фаянс, полуфарфор и фарфор, а также его качество.

Изделия из твердого фаянса покрывают глухой или прозрачной глазурью, так как неглазурованный пористый черепок пропускает воду. Cанитарную керамику изготовляют преимущественно из твердого фаянса (унитазы, умывальники и смывные бачки). Полуфарфор обладает повышенными санитарно-гигиеническими и механическими свойствами, занимая промежуточное положение между твердым фаянсом и фарфором. Фарфор, имеющий белый, хорошо спекшийся остеклованный черепок, непроницаем для воды и газов, обладает высокой термической и химической стойкостью и наивысшей для всех материалов санитарной керамики механической прочностью.

Технология производства керамических изделий этой группы несколько сложнее, чем описанных выше, так как конфигурация изделий разнообразна, а также эксплуатационные требования, предъявляемые к ним, высоки. Подготовка сырья, массы и формование производится шликерным способом. Сырье для изготовления санитарно-технических изделий подвергается более тщательной переработке — помолу, отмучиванию, просеиванию и другим операциям, обеспечивающим его тонкое измельчение и однородность. Затем материалы смешивают с водой, получая однородную сметанообразную массу, называемую шликером. Санитарно-технические изделия изготовляют преимущественно способом литья в гипсовых формах. После того как гипс впитает избыток воды из шликера, отформованные изделия вынимают из форм, подсушивают в естественных условиях, оправляют и подают на  искусственную сушилку, где сушат до влажности 1-2%. Высушенные изделия покрывают слоем глазури и обжигают в периодических или  непрерывно действующих печах.  Обжиг ведется  в капселях   при температуре 1250-1300° С.

Большое распространение получили ванны, изготовленные указанным выше способом из высокопрочного фаянса и покрытые глазурью различных оттенков. Ванны имеют прямоугольную форму и плоское дно, полые стенки переходят по контуру ниже дна в пустотелые ребра, которыми ванна опирается на пол. Эти ванны отличаются от чугунных монументальной формой, красотой и прочностью глазури, высокой гигиеничностью и малой теплопроводностью.

Керамические канализационные трубы обладают более высокой стойкостью к агрессивным средам, чем металлические (чугунные) и. железобетонные, что обеспечивает им широкое применение для строительства канализационных сетей, особенно предназначенных для отвода промышленных сточных вод, содержащих большое количество агрессивных веществ. Канализационные трубы, изготовляемые диаметром от 150 до 600 мм, имеют плотный спекшийся черепок. Они покрываются глазурью изнутри и снаружи и отличаются большой устойчивостью к действию агрессивных вод и блуждающих электрических токов. Изготовляемые на основе местных материалов, они имеют невысокую стоимость сравнительно с трубами других видов.

Вырабатываются канализационные трубы цилиндрической формы длиной 800-1000 и 1200мм с внутренним диаметром десяти размеров от 100 до 600мм с интервалами в 50мм, с раструбом на одном конце для соединений отдельных звеньев. Большой интерес представляет выпуск безраструбных труб с соединительными муфтами из пластмасс, что увеличивает производительность заводов. В соответствии с внутренним диаметром толщина стенки трубы бывает от 19 до 41 мм с допуском ±3-4 мм. Раструбы делают глубиной от 60 до 70 ±5 мм с внутренним диаметром от 224 до 734 мм ±8-14 мм. Примерный вес 1 пог. м трубы в зависимости от диаметра составляет 26-200 кг, механическая прочность 2000-3000 кГ/пог. м. Водопоглощение для труб I сорта не должно превышать 9%, а для II сорта-11%. Кислотостойкость черепка не менее 90%. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление не менее 2 атм. Основным сырьем для производства канализационных труб являются пластичные спекающиеся тугоплавкие глины, дающие общую усадку изделий не более 7-8%. Для уменьшения усадки в массу добавляют 30-40% шамота. Большие размеры, сложные формы и относительно тонкие стенки канализационных труб требуют особенно тщательной подготовки и переработки исходного сырья. Применяют пластический и полусухой способы приготовления формовочной масссы; более эффективен полусухой, обеспечивающий точную дозировку и хорошее смешение компонентов, а также высокую однородность массы, что позволяет лучше механизировать технологический процесс производства. Первичное измельчение глины производится на зубчатых вальцах. После дробления глина поступает на сушку в барабаны, где подсушивается до влажности 9-11%, после чего в магнитном сепараторе очищается от металлических включений, затем тонко размалывается в дезинтеграторе и разделяется по фракциям на ситах разных конструкций.

Шамот приготовляют из огнеупорных глин. Для более удобного обжига ее брикетируют на пресс-вальцах, а брикеты смешивают с коксом и обжигают в шахтных печах. После обжига и охлаждения брикеты дробят в щековых дробилках и размалывают в шаровой мельнице. Просеянный шамот и подготовленная порошкообразная глина из бункеров поступают в смеситель, где перемешиваются в сухом состоянии, а затем увлажняются до 18—20% горячей водой.

Для формования труб применяются  вертикальные   шнековые вакуум-прессы.  Отформованные трубы снимают вручную и отвозят на тележках на специальную площадку для подсушки (подвялки), где устанавливают в вертикальном положении раструбом вверх. После подвялки в течение 16-48 ч и обработки (съем фаски, заглаживание торцов, накатка нарезок и маркировка) трубы сушат в сушилках разных конструкций (камерных, туннельных и др.) при температуре 150° С; влажность труб в сушке снижается с 17-18 до 2-3%. Высушенные трубы покрывают снаружи и внутри глазурями, которые увеличивают химическую стойкость труб и, создавая внутри трубы гладкую поверхность, уменьшают гидравлическое сопротивление при прохождении жидкостей. Обжигают канализационные трубы в камерных или туннельных печах при температуре 1250-1300°С в течение 48-60 ч.

Керамические дренажные трубы изготовляют из пластичных глин с добавками или без них. Трубы формуются на горизонтальных вакуумных прессах. Технологический процесс изготовления имеет много общего с процессом изготовления канализационных труб.

Дренажные трубы имеют следующие технические характеристики: внутренний диаметр 25, 40, 50, 75, '100, 125, 150, 175, 200 и 250мм при длине труб первых пяти диаметров 333 и остальных диаметров 333-- 500 мм; толщина стенок трубы от 8 до 24 мм; морозостойкость 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания, разрушающая нагрузка на 1 трубу почти пропорциональна толщине стенок и находится в диапазоне от 175 до 450 кГ. Черепок трубы должен иметь однородную структуру с водопоглощеиием не выше 18%.

Дренажные трубы изготовляют с раструбом или без него. Для соединения безраструбных труб применяют керамические муфты. Вода поступает в трубы через специальные отверстия, которые могут быть круглыми диаметром около 5 мм или щелевидными, а также через стыки труб (в безраструбных трубах). Внешняя сторона раструбных труб покрывается глазурью. Торцовые плоскости труб должны быть перпендикулярны продольной оси, с тем чтобы в сечении труба имела форму правильного круга.

Дренажные трубы применяют для дренажа строительных площадок при небольших глубинах заложения и при отсутствии больших нагрузок от транспортных средств

Из специальных керамических изделий, находящих применение при строительстве и оборудовании химических и других заводов, применяются огнеупорные и кислотоупорные изделия. Следует упомянуть и различные виды специального кирпича - дорожный повышенной прочности, получаемый обжигом глины до полного спекания, но без остеклования поверхности; лекальный, огнеупорный, футеровочный, кислотоупорный и др.

Дорожный кирпич применяют для покрытия дорог и мостовых, обмуровки канализационных коллекторов и облицовки набережных, а также в химической промышленности как кислотостойкий материал.

Кирпич кислотоупорный нормальный по форме подразделяют на прямой и клинообразный. Размеры: прямого кирпича 230x113x65 мм; клина торцового двустороннего 230x113X65—55 мм; клина ребрового двустороннего 230X113X65—55 мм. По физико-химическим и механическим показателям и внешнему виду кирпич подразделяется на три сорта: 1, 2 и 3.

Кислотоупорный кирпич, а также другие керамические кислотоупорные изделия способны выдерживать длительное воздействие различных кислот (кроме фтористоводородной), а также щелочей и обладать высокой плотностью и прочностью.

Изготовляют кислотоупорный кирпич из тугоплавких и огнеупорных основных и полукислых глин высокой и средней пластичности, свободных от вредных примесей известняка, колчедана и др. Примерный состав глин (в %): SiO2-55-65, А12О3-20- 40, Fe2O3-3,5 и СаО – 1-2. Температура спекания в пределах 1100-1200° С.

Применяют кислотоупорный кирпич для фундаментов и футеровки химических аппаратов, газоходов, кладки колосников, а также для настилки полов в предприятиях химической промышленности.

Помимо кислотоупорного кирпича вырабатываются и другие виды кислотоупорных керамических изделий - кислотоупорные и термокислотоупорные плитки, используемые для футеровки различных аппаратов и газоходов предприятий химической промышленности, трубы кислотоупорные для транспортирования кислот и газов при давлении до 3 атм и пр. Кислотоупорные трубы и химически стойкую аппаратуру покрывают глазурью для снижения проницаемости.

Кирпич глиняный лекальный применяют для кладки дымовых труб, а также футеровки заводских труб в том случае, если температура нагрева их дымовыми газами не превышает 700° С. В зависимости от предела прочности при сжатии по сечению брутто (без вычета пустот) кирпич подразделяют на три марки-150, 125 и 100

Отклонения в размерах не должны превышать по длине ±6, по толщине ±3 и по ширине ±4 мм. Водопоглощение лекального кирпича должно быть не менее 8% от постоянного веса, морозостойкость - не менее 15 циклов попеременного замораживания и оттаивания.

Производственные процессы изготовления лекального кирпича аналогичны процессам изготовления кирпича других видов, отдельные детали производственного оборудования изменяются в соответствии с особенностями конфигурации кирпича. Так, прямоугольный мундштук пресса заменяется лекальным с требуемым радиусом кривизны.

Контрольные вопросы:

- Виды санитарно – строительных изделий.

- Чем отличаются   между собой фарфор, полуфарфор и фаянс.

- Требования, предъявляемые к санитарно-строительным изделиям.

- Требования к сырью для производства санитарно-технических изделий.

- Какой способ подготовки массы и формования применяется в технологии производства санитарно-технических изделий.

- Области применения химически стойких керамических изделий.

- Виды  химически стойких керамических изделий.

- Требования,  предъявляемые к кислотоупорному кирпичу.

- Требования,  предъявляемые к кислотоупорным  плиткам.

- Требования,  предъявляемые к кислотоупорным  трубам.

- Сырье и особенности технологии  химически стойких керамических изделий.

Список использованной литературы

- Мороз И.И.Технология строительной керамики,Учебное пособие. Издательство:ЭКОЛИТ,2011.-384 с.

- Надеин А.А.Механическое оборудование для производства изделий строительной керамики.-Новосибирск:НГАСУ,2002

- Наназашвили И.Х., Бунькин И.Ф., Наназашвили В.И. Строительные материалы и изделия.-М.:ООО «Аделант».2006.-480 с.

- Станевич В.Т. Строительная керамика.-Учебное пособие.-Павлодар,:Кереку,2008.-96 с.

- Штефан Г.Е. Технология строительной керамики.-Липецк: ЛГТУ.2005.

- Химическая технология керамики: Учебное пособие для вузов/ под ред. проф. И.Я. Гузмана.-М.:ООО РИД «Строительные материалы», 2003.-496с.

- И.Ю. Данилович, Н.А. Сканави.  Использование топливных шлаков и зол для производства строительных материалов. М, Изд. Высшая школа, 1988г -72с.

- П.И. Боженов. Технология автоклавных  материалов, Л: Стройиздат, 1978г – 368с.

- Г.С.Бурлаков «Основы технологии керамики и искусственных пористых заполнителей» Изд. «Высшая школа», Москва, 1972г,424с.

- Волкова Ф.Н. Общая технология керамических изделий. - М.:Стройиздат, 1989

- Золотарский А.З., Шейнман А.Ш. Производство керамического кирпича. М. Высшая школа, 1989.

- Наназашвили И.Х. Строительные материалы, изделия и конструкции.

Справочник. - М: Высш.школа, 2004

- Сайбулатов С.Ж. Производство керамического кирпича. М.Стройиздат, 1989

- Сайбулатов С.С. Полусухое прессование керамического кирпича на основе суглинка. Алматы, КазГАСА, 2000.

- Августиник А.И. Керамика. Л.: Стройиздат, 1975. 591 с.

- Книгина Г.И., Вершинина Э.Н. Лабораторные работы по технологии
строительной керамики и легких пористых заполнителей. М. Высшая
школа, 1987.

- Кошляк Л.Л., Калиновский В.В. Производство изделий строительной
керамики. -М.: Высшая школа, 1985

- Павлов В.Ф. Физико-химические основы обжига изделий строительной керамики. М.: Стройиздат, 1977

- Строительные материалы: Справочник/ А.С. Болдырев, П.П.Золотов, А.Н.Люсев и др. под ред. А.С. Болдырева, П.П. Золотова- М: Стройиздат, 1989-567с.

- Белов В.В., Петропавловская В.Г., Шлапаков Ю.А., Лабораторные определения свойств строительных материалов – М.: ИАСВ, 2004

- Волкова Ф.Н. Общая технология керамических изделий. - М.:Стройиздат, 1989

- Горбунов Г.И. Основы строительного материаловедения (состав, химические связи, структура и свойства строительных материалов). Учеб. издание- М.: ИАСВ, 2002 -168с.

- Горшков В.С. и др. Вяжущие, керамика и стеклокристаллические материалы: структура и свойства: Справочное пособие – М.: Строииздат, 1994.- 576с.

- Завадский В.Ф. Поризованная строительная керамика – Новосибирск: Новосиб. гос. грхит.-строит. ун-т (Сибстрин), 2005.

- Исследование физико-механических и технологических свойств глинистого сырья: Методические указания к лабораторному практикуму и самостоятельной работе по дисциплине  «Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов»/ Авт.состав Вакалова Т.В., Погребенков В.М., Ревва И.Б. Томск: 2007.-36с.

- Керамические материалы: Методические указания к лабораторным работам по испытанию керамических материалов / Каз. гос. Арх.-строит. акад. Сост.: М.Г.Габидуллин, А.Г. Хузагарипов, А.В. Темляков.Казань.2007.-30с.

- Керамический и силикатный кирпич: Метод.разработки/ Авт.-сост: О.А.Корчагина,  Тамбов: Изд-во Тамб. гос.техн. ун-та, 2005.- 16с.

- Киреева Ю.А. Строительные материалы: Учебное пособие, 2 издание –Минск.: Новое знание, 2006.-400с.

- Комаров О.С. Материаловедение и технология конструкционных материалов. – Минск «Новое знание», 2009,- 210с.

- Кривоносова Н.Т. Повышение качества строительной керамики Киев, Будивельник, 1981,- 88с.

- Лукин Е.С., Андрианов Н.Т. Технический анализ и контроль производства керамики: М. Строииздат, 1986. -272с.

- Микульский В.Г и др. Строительные материалы (материаловедение и технология), уч. Пос.- М.: ИАСВ, 2004, 2007.- 536 с.

- Пиевский И.М., Гречкина В.В., БазаренкоГ.А., Степанова А.И. Сушка керамических строительных материалов пластического формования. Киев: Наукова думка, 1985.

- Поляков С.В., Чигрин С.И. Производство и применение индустриальных керамических панелей:- М., Строииздат, 1990.- 191с.

- Рыбьев   Строительное материаловедение: учебное пособие -2-е  изд. исправл.- М.: Высш. шк., 2004.-701 с.

- Салахов А.М., Ремизникова В.И., Спирина О.В., Мочалов А.Ю.   Производство строительной керамики.  Казань, Центр инновациионных технологий. 2003.- 292с.

- Современные строительные материалы [ Текст] Авт.-сост. И. Михайлова, В. Васильев, К. Миронов.- М.: Эксмо, 2005.- 304с.

- Строительные материалы: Учебник / Кулибаев А.А., Бишимбаев В.К., Касимов И.юК. и др. – Алматы: Таймас: 2004.- 356с.

- Строительные материалы: Учебно –справочное пособие/  Г.А.Айрапетов  и др. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.-620 с. – ((Строительство)

- Юхневский П.И. Строительные материалы  и изделия.- Минск., 2004.