Ф.7.03-03

Назымбетов Б.Б.

«АВТОМОБИЛЬДЕРДЕ ПАЙДАЛАНУ МАТЕРИАЛДАРЫ»

пәнінен практикалық сабақтарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУ

Шымкент – 2016ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ

«Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасы

Назымбетов Б.Б.

«Автомобильдерде пайдалану материалдары» пәнінен

практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

5В080600 - «Аграрлық техника және технология» мамандығы

студенттері үшін

Шымкент, 2016ж

ӘОЖ 631.256

Құрастырған:  Назымбетов Б.Б.

«Автомобильдерде пайдалану материалдары» пәні практикалық сабақтары бойынша әдістемелік нұсқаулар.

Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2016ж 48  бет.

Әдістемелік нұсқаулар «Автомобильдерде пайдалану материалдары» пәні оқу жоспарының және  бағдарламасының талаптарына сай құрастырылған және курстың практикалық сабақтары тақырыптарын орындауға қажет барлық мәліметтерді қамтиды

Әдістемелік нұсқауларда автотракторларда пайдалану материалдар туралы түсініктемелер, түрлі материалдардың қасиеттерін зерттеу жолдары және мысалдары берілген

Әдістемелік нұсқаулар 5В080600 «Аграрлық техника және технология» мамандығы студенттеріне арналған

.

Рецензет:

М.Әуезов атындағы ОҚМУ, «Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасының доценті, т.ғ.к. Манабаев Н.Т.

«Су ресурстары, жерді пайдалану және агротехника» кафедрасының мәжілісінде қарастырылды және баспаға ұсынылды.

(№___   Хаттама  «___ » ______. 201__ ж)

«Ауыл шуаруашылығы ғылымдарының» Жоғары мектебі әдістемелік комиссиясы

(№___   Хаттама  «___ » ______. 201__ ж)

Баспаға М. Әезов атындағы ОҚМУ-нің  Әдістемелік Кеңесі ұсынған

(№___   Хаттама  «___ » ______. 201__ ж)

М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж

Жауапты:  Назымбетов Бақтыбек Бегалыұлы

Мазмұны

| Алғы сөз |  |
| --- | --- |
| - Бензин, дизель жанар майларын сыртқы белгісі бойынша бағалау және сілтілер мөлшерін талдау |  |
| - Бензиннің және дизель жанар майының тығыздығын анықтау |  |
| - Бензиннің және дизель жанар майының кинематикалық тұгқырлықтарын анықтау |  |
| - Жанар маңдың фракциялық кұрамын анықтау |  |
| - Дизель жанар майдың күңгірттену және қату температурасын анықтау |  |
| - Жабық ыдыста дизель жанар майының ұштану температурасын анықтау |  |
| - Мотор майының тұтқырлығын анықтау |  |
| - Майлау майының тамшы таму температурасын анықтау |  |
| - Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтау |  |
| - Негізгі пайдалану көрсеткіштері бойынша жанар май сапасын бағалау |  |
| - Майлардың негізгі көрсеткіштерін анықтау |  |
| - Бензиннің сапасын аныктау |  |
| - Дизельдік жанар майлардың сапасын анықтау |  |
| - Қозғалтқыштар үшін майлардың сапасын анықтау |  |
| - Пластикалык майлардың пайдалану сапасын анықтау |  |
| Пайдаланылған әдебиеттер тізімі |  |

Алғы сөз

Автомобильдерде пайдалану материалдары пәнінің практикалық сабақтары бойынша әдістемелік нұсқауларда автомобильдер мен тракторларға пайдаланылатын жанар-жағармай материалдары мен техникалық сұйықтарының жарамдылығын анықтау үшін орындалатын практикалық жұмыстарының сипаттамалары берілген.

Әдістемелік нұсқауда стандартты көрсеткіштерді анықтайтын аспаптардың сипаттамасы, тәжірибелік өлшемдер кезіндегі олардың жүмыс реті мен материалдарды пайдалану кезіндегі бағалау тәсілдері беріледі.

Әдістемелік нұсқауда көлемі студентке пән бағдарламасы бойынша қарастырылған практикалық жұмыстарды өз бетімен орындауға және оқу курсында алған білімдерін кеңейтуге және бекітуге мүмкіндік береді.

Студент пайдалану материалдарын іс жүзінде дұрыс қолдануға, үнемді жұмсауға, олармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға және кейбір түрлерінің сапасын автокөлік кәсіпорындары жағдайында қарапайым тәсілдермен анықтауды үйренеді.

Жанар - жағармай материалдары мен арнайы сұйықтардың сапасын бақылау көлік және техникалық құралдардың сенімді, ұзақ, сынбай істеуін қамтамасыз ету шарттарының бірі болып табылады.

№1 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Бензиндерді және дизель жанар-майдарын сыртқы белгісі бойынша бағалау және де сілтілер мөлшерін талдау

Жұмыстың мақсаты: Бензиндердің және дизель жанар-майларының сапасын бағалау бойынша дағдыны жетілдіру, аталған мұнай өнІмінің сапасы және оны іштен жану қозғалтқышында қолдану мүмкІндігін туралы қорытынды беру.

Жұмысты орындауға нұсқау

1.Түсі. Жанар-майдың түсін диаметрі 40-50 мм. Цилиндрлі шыны ыдыста тексереді.  Жанар-майдың  түсі  оның  құрамындағы  ерітінді смоланың,   этил сұйықтығының немесе кездейсоқ қоспалардың мөлшеріне тәуелді. Жанар-майдың түсі неғұрлым күңгірт болса, соғұрлым оның құрамында смола көп және сапасы төмен.Құрамында этил сұйықтары бар барлық бензиндер қызғылт сары, көк (көгілдір) немесе жасыл түсті болады. Мұнайды ыдырату кезінде тікелей немесе екі сатылы каталитикалық крекннгтен алынған бензиндер түссіз және ұзақ сақтау мерзімінде түсін өзгертпейді. Термикалық крекинтің этилденбеген бензиндері дайындалғаннан кейін бірнеше апта мерзімінде туссіз болады, бірақ сақталу мерзімінің өсуіне байланысты олар уздіксіз пайда болатын смолалардың әсерінен бастапқыда ашық сары, соңында сары және күңгірт сары түске боялады.Барлық дизель жанар-майлары боялған, ол олардың құрамындағы ерітінде смоланың мөлшеріне байланысты. Смоланың табиғатына және санына тәуелді дизель жанар-майларының түсі сарыдан ашық-қоңыр түске дейін өзгереді. Дизель жанар-майының боялу қарқындылығы неғұрлым төмен болса, соғұрлым оның құрамындағы смолалы заттар аз және дизель жанар-майының сапасы жоғары болады.

2.Иісі. Бензиндердің    керосиндермен,    дизель жанар-майларымен салыстырғанда ерекше иісі болады. Термикалық крекинг бензиндерінің иісі өткір жағымсыз, ал құрамында хош иісті көмір сутегі қосылған екі сатылы каталитикалық бензиндері әлсіз хош иісті болады.Көп жағдайларда дизель жанар-майларының иісі өткір емес. Дизель жанар-майларының қысқы және әсіресе арктикалық түрлері фракциялык, құрамы бойынша керосиндерден айырмашылығы аз, сондықтан иісі бойынша олар керосиндерге ұқсас.

3.Булануы. Мұнай   өнімдерінің   басқа   түрлерімен   салыстырғанда бензиндер   жоғарғы   жеңіл   фракциялық   құрамға   ие.   Сондықтан   оларды керосиндерден, дизель жанар-майларынан және майлардан айыра тану оңай. Ол үшін зерттелетін өнімді сүзгі қағазына тамызып булану сипатын байқайды.
Авиациялық және қысқы автомобиль бензиндері ешқандай дақ қалдырмай 1 мин аралыгында толық буланады. Жазғы автомобиль бензиндерінің булануы төмен.
1 мин кейін сүзгі қағазында толық құрғамаған дақ қалуы мүмкін. Керосиндердің және дизель жанар-майларының 1 мин аралығында айқын булануы байқау мүмкін емес,  сондықтан тамызылған тамшыдан бірнеше минуттан кейін сүзгі қағазында сары майлы дақ қалады.

4.Механикалық қоспалар және су.

Жанар-майлардың құрамындағы механикалық қоспалардың бар болуын, оның сынамасын диаметрі 40-50 мм цилиндрлі шыны ыдыста байқауға болады. Бұл кезде аспапсыз көзбеи байқағанда, жанар-майдың толық салмағында шыны ыдыс түбінде тұнған қатты түйіршіктер болмау қажет. Сусыз жанар-майлар цилиндр түбінде су қабатын құрай алмайды және толық мөлдір болу керек. Жанар-майдағы су құрамы жанар - майда еритін су құрамы санынан асса, онда жанар-майдың түсі күңгірт болады және уақыт ағымына байланысты жанар-май құрамынан су бөлініп цилиндр түбіне жиналады.

Көлемі 100 мл. зерттелетін жанар-майды араластырып, цилиндрлі шыны тұндырғышқа құйады. Жанар-майды 1 сағ тұндырады. МеншІкті салмағы бойынша едәуір ауыр механикалық қоспаларда және су тұндырғыштың төменгі бөлігіне жиналады.Жанар-май құрамындағы механикалық қоспалар және су шамаларьш тұндырғыштағы бөлік көмегімен пайызбен есептейді.

5. Суда еритін қышқылдар және сілтілер құрамына талдау. Минералды қышқылдар және қышқыл сипаты ерігіш қосылыстар қара және металдарды тотықтырады (химиялық процесс зардабынан метал мүжіледі). Сілтілер түсті металдарды белсенді тотықтырады. Сондықтан олардың жанар-майлардың құрамында болуына  рұқсат етілмейді.

Жанар-май құрамындағы суда еритін қышқылдар және сілтілер шамаларын қарапайым сапалы таддаумен анықтайды. Мұндай талдау кезінде 10 мл. зерттелетін өнімді 10 мл. тазартылған сумен араластырып, шайқайды. Алынған су ерітіндісін тұндырып, индикатормен зерттейді.

Алынған су ерітіндісі бейтарап жағдайда қалса, онда бензин зерттеуден өткені. Егер, бірнеше зерттеудің нәтижесінде  су ерітіндісі қышқылды немесе сілтілі болса, онда бензин жарамсыз болғаны (бракталады).

Түрлі орталардағы индикаторлардың боялуы Кесте N 1

| Орта | Метмлоранж | Фсиолфталейн |
| --- | --- | --- |
| Сілтілі | Сары | Қызыл |
| Бейтарап | Қызғылт сары | Түссіз |
| Қышқылды | Қызыл |  |

Бақылау сұрақтары

- Бензиндерді және дизель жанар-майдарын сыртқы белгісі бойынша бағалау дегеніміз не?

- Дизель жанар-майдарын сыртқы белгісі бойынша қалай анықтаймыз?

- Бензиндардің фракциялық құрамы

- Булануды түсіндіріңіз

№2 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Бензиннің және дизель жанар-майының тығыздығын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Бензиндердің және дизель жанар-майларының тығыздықтарын анықтау әдістерімен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау. Тығыздық-қозғалтқыштарға арналған жанар-майлардың қүжаттарына енгізілген міндетті көрсеткіштер қатарына енгізілген. Ол негізінде мұнай өнімдерінің көлемдік бірлігін массалық бірлікке ауыстыру үшін немесе керісінше есептеу кезінде қолданылады. Ареометр (МЕҮЛ 1848-81) көмегімен бензиннің тығыздығын анықтау үшін көлемі 250 мл. шыны цилиндр колданылады. Шыны цилиндрдін жоғарғы белгісінен 5-6 см. Жоғары зерттелетін үлгіні құйып, оған таза және құрғақ ареометрді абайлап салу кажет. Цилиндр кабырғасына ареометрлік жанаспайтын шартында және ареометр тербелісі тоқтағаннан кейін шыны цилиңдрдегі бензин бетінін, жоғарғы шеті бойынша, үтірден кейінгі үшінші белгіге дейінгі дәлдікпен тоғыздык өлшенеді.бұл кезде көз 1-суретте белгіленген АВ сызығының деңгейіңде болу қажет. Ареометрді бензинге батырған мезгілден 1 мин уақыттан кейін, ареометрдін төменгі бөлігінде орналасқан термометр бойынша, градусқа дейінгі дәлдікпен бензиннің тығыздығы жазылып алынады. Осы операциямен зерттеу аякталады. Зерттеу аяқталган соң ареометрді шыны цилиндрден алып, сүртпестен корапқа салу кажет.

Дизель жанар-майынын тығыздығы бензинннің тығыздығын анықтауға арналған әдістер бойынша аныкталады.

Үлгілерде   және   басқа   құжаттарды   мұнай   өнімдерінін  тығыздығы   +20 ОС температурасында \g20) көрсетіледі. Сондықтан, түрлі температура өлшенген тығыздык (§') шамалары +20 ПС температурасындағы тығыздыққа мына теңдеу бойынша келтіріледі.

Мұндағы,  ϑ -тығыздық шамасына тәуелді температуралық түзету, оның мәндері 2-кестеде көрсетілген;

t -тығыздықты өлшеген кездегі мұнай өнімінің температурасы, ОС. Келтірілген тығыздықты үтірден кейінгі үшіншІ белгіге дейін дөңгелектендіру қажет.

Сурет N1. Сұйықтардың тығыздықтарын анықтауға арналған аспап.

Тығыздықтың шамасына тәуелді температуралық түзету Кесте N 2

| Тығыздық г/см | Температуралық | Тығыздық г/см | Температуралық |
| --- | --- | --- | --- |
|  | түзету |  | түзету |
| 0,700-0,709 | 0,000897 | 0,850-0859 | 0,000699 |
| 0,710-0,719 | 0,000884 | 0,860-0,869 | 0,000685 |
| 0,720-0,729 | 0,000870 | 0,870-0,879 | 0,000673 |
| 0,730-0,739 | 0,000857 | 0,880-0,889 | 0,000660 |
| 0,740-0,749 | 0,000844 | 0,890-0,899 | 0,000647 |
| 0,750-0,759 | 0,000831 | 0,900-0,909 | 0,000633 |
| 0,760-0,769 | 0,000818 | 0,910-0,919 | 0,000620 |
| 0,770-0,779 | 0,000805 | 0,920-0,929 | 0,000607 |
| 0,780-0,789 | 0,000792 | 0,930-0,939 | 0,000594 |
| 0,790-0,799 | 0,000778 | 0,940-0,949 | 0,000581 |
| 0,800-0,809 | 0,000765 | 0,950-0,959 | 0,000567 |
| 0,810-0,819 | 0,000752 | 0,960-0,969 | 0,000554 |
| 0,820-0,829 | 0,000738 | 0,970-0,979 | 0,000541 |
| 0,830-0,839 | 0,000725 | 0,980-0,989 | 0,000528 |
| 0,840-0,849 | 0,000712 | 0,990-1,000 | 0,000515 |

Бақылау сұрақтары

- Бензиндерді және дизель жанар-майдарының тығыздығы дегеніміз не?

- Дизель жанар-майдарын тығыздығын қалай анықтаймыз?

- Бензиндердің  тәуелдік температурасы

- Ареометрдің құрылысы

№3 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Бензинңің және дизель жанар-майының кинематикалық тұтқырлықтарын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Бензиндердің және дизель жанар-майларының кинематикалық тұтқырлықтарын  анықтау әдістерімен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.Тұтқырлықты анықтау үшін түрлі вискозиметрлер қолданылады. БПЖ-2 вискозиметрі (сурет 2) және Пинкевич вискозиметрі (суретЗ) кеңінен

қолданылады.

ВПЖ-1 иискозиметрлері мөлдір мұнай өнімдерінің тұтқырлықтарын анықтау үшін қолданылады. Мұндай аспаптар оң температурада қолдану үшін ұсынылады.

ВПЖ-2 және Пинкевич вискозиметрлері мөлдір мұнай өнімдерінің түтқырлықтарын оң және теріс температураларда өлшеу үшін қолданылады.

Тұтқырлықты анықтау үшін қажетті аспаптар:

- сынапты шынылы лабораториялық термометрлер МЕУЛ-400-80;

- секунд өлшегіш;

- 100-200 "С температурасына дейін кептіргіш шкаф;

- май құйғыш (воронка) және ұсақ саңылаулы отқа төзімді шишадан жасалған

сүзгі;

-	сүзгіқағазы.

Зерттеу алдында мұнай өнімін шыны сүзгі немесе сүзгі қағазы арқылы сүзеді. Тұтқырлықты анықтау алдында вискозиметр қажетті еріткіште жуылып және кептірілуі қажет.

Кинематмкалық тұтқырлықты анықтау кезінде қажет:

1) Ыдысты зерттелетін сүйықпен толтыру;

2) Резиналы құбырды шығару құбырына 5 кигізу. Саусақпен иінді 7 жауып және вискозиметрді төңкеріп, мұнай өнімі құйылған ыдысқа иінді 4 батыру. Резиналы сорғыш, сорап немесе басқа әдісгермен мұнай өнімін Б-белгісіне дейін сору. (Сору кезінде сұйықта көпіршіктер пайда болмауы қажет);

Сұйық денгейі В белгісіне жеткен кезде вискозиметрді ыдыстан алып, жылдам қалыпты жағдайға төнкеру (иіңдердің ашық ұштарын жоғары бағыттау);

- Шығару құбырынан 5 резиналы құбырды шешіп және иінді 4 сүзгі қағазымен сүртіп, оған шешілген резиналы құбыр ұшын кигізу;

- Ыдыстағы сұйық денгейінен кеңейіткіш 6 төмен болатындай етіп вискозметрді тік батырып, ыдысты термостатқа салу;

- Ыдысты    15    мин.    шамасында   термостатта    ұстағаннан    кейін,  +20    °С температурасында сұйықты А белгісінен сәл жоғарғы шарикке 3 сору;

Сурет2.ВПЖ-2түрлі вискозмметр

Сурет 3. Пинкевич вискозиметрін сұйықпен толтыру

- Иінді 4 атмосферамен жалғастырады және сұйықтық А белгісінен В белгісіне
дейін аққан уақыттың 0,1 сек дәлдігімен секунд өлшегіш бойынша анықтау;

- ТәжірибенІ бірнеше рет қайталап жүргізу;

- Кинематикалық тұтқырлықты есептеу,

v20= Сtcp∙cCT

Мұндағы, С - вискозиметрдін тұрақты саны. сСТ (вискозметрдің құжатынан жазылып алынады);

tср - вискозметрде аққан мұнай өнімінің орташа арифметикалық уақыты.

Есептелінген V20 шамасын үшінші белгіге дейінгі дәлдікпең дөнгектендіру. Мысалы: 8,3169=8,32; 47,638=47,6; 269,18=269; 175430=175000.

Бақылау сұрақтары

- Бензиндерді және дизель жанар-майдарының тұтқырлығы дегеніміз не?

- Дизель жанар-майдарын тұтқырлығын қалай анықтаймыз?

- Бензиндердің  тәуелдік температурасы

- Вискозиметр құрылысы

№4 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Жанар-майдың фракциялық құрамын анықтау

Жұмыстың мақсаты:  Жанар-майдың  фракциялық құрамын  анықтау әдістерімен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Жанар-майдың фракциялық құрамын (түрлі температурада қайнатқанда жанар-майдың қоспасынан бөлінетін заттар құрамын) анықтау жанар-майдың сапасын бағалаудың маңызды әдісі булануын бағалайды. Жанар-майдың фракциялық құрамын біле отырып, қозғалтқыштың қосылуының жылдамдығының және пайдаланудың түрлі шартында оның жұмысының сенімділігін бағалауга болады. Фракциялық құрамға жанар-май шығыны және де жанар-майды тасымалдау, сақтау және қотару кезіндегі шығындар шамасы едәуір тәуелді.

Жанар-майдың фракциялық құрамы мұнай өнімдерін айдауға арналған үлгі аспабында анықтадды. Оның құрылысы 4-суретте көрсетілген. Бұл аспапты қолданган кезде келеа әдістерді нұсқау егіп қолдаігу қажет:

1.Зерттелетін 100 мл. жанар-майды сыйымдылығы 100 мл. таза өлшегіш
цилиндр мен өлшеп алып таза шыны сауытқа 6 құю. Шыны сауыт ішіне ұсақ зат 10(тазаланған құм, фарфор) салу;

2.Шыны сауытты термометр 5 орнатылған тығынмен жабу. Термометрді
сынап шаригінің үсгінгі бөлігі шығару құбырының төменгі шетіндегі деңгейде
орналасатындай етіп орнату қажет. Сол арқылы мұздатқышқа 2 баратын бұрын
температурасын анықтауға болады;

3.Шыны сауытты мұздатқышқа 2 жалғау;

4.Аспаптың дұрыс жиналғанына көз жеткен соң газ жанарғысын 9 жағу.
Жылының биіктігі 5-6 см. болуы қажет (егер АРНС-3 аспабы қолданылса, онда оны тоқ көзіне қосады);

5.Қыздыру басталғаннан кейін 5 мин. Ерте емес және 10 мин. Кеш емес
уақытта қабылдағышқа (өлшегіш цилиндр) 1 құбырдың 3 ұшынан бірінші тамшы таматындай етіп қыздыруды реттейді;

6.Бірінші тамшы тамған кездегі температураны жанар-майды айдаудың
басталу (АБ) температурасы ретінде белгілейді, Айдаудың жылдамдығы минутына жанар-майдың 4-5 мл. болуы қажет;

7.Қабылдағышқа 2 әр 10 мл. (10%) сұйық жиналған кезде термометрдің
көрсетуін белгілеу және 2-кестеге толтыру;

8.Айдалатын   жанар-майдың   97-98%   кайнаған   кездегі   температураны
айдаудың соңы (АС) ретінде қабылдайды;

9.Айдау соңы анықталғаннан кейін жалынды өшіру (егер АРНС-3 аспабы қолданылса, онда оны тоқ көзінен ажыратады) және сол күйінде аспапты 5 мин. аралығына суыту;

10.Шыны сауытты мұздатқыштан ажыратып, одан тығынды термометрмен алу. Көлемі 10 мл. өлшегіш цилиндрге жанар-майдың ыстық қалдығын құйып қалдықтың шамасын анықтау;

Сурет 4. Мұнай өнімдерін айдауға арналған үлгі аспабы.

11.   Шығындарды   100  %-дан  кабылдағышқа  жиналған  сұйык  және  қалдык пайыздарынын қосындысын шегеріп есептеу.

Жанар-майды айдаудың нәтижелері Кесте N 2

| Жанармай | Температура, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Қалдық % | Шығындар % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бензин | АБ | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | АС |  |  |
| Дизель жанармайы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

- Бензиндерді және дизель жанар-майдарының фракциялық құрамы дегеніміз не?

- Дизель жанар-майдарын фракциялық құрамын қалай анықтаймыз?

- Мұнай өнімдерін айдауға арналған үлгі аспабының құрылысы

№5 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Дизель жанар-майдың күңгірттену және қату температураларын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Дизель жанар - майының күңгірттену және қату температураларын анықтау әдістерімен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Қатты көмірсутектердің ұсақ кристалдарын бөлінуі басталатын температураны күңгірттену температурасы деп атайды. Тәжірибелік шарттарда кристалдану температурасы ретінде қатты көмірсутектердің бөлінген кристалдарын аспапсыз көзбен байқауға болатын температураны есепке алады.

Жанар-май үлгі аспабынды (сурет 5), 45° бұрышына еңкейтілгенде 1 минут аралығында аққыштығын толық жоғалтса, онда сол мезеттегі анықталған температураны қату температурасы деп атайды.

Жұмысты орындау үшін келесі мұздатқыш қоспалар қолданылады:

а) ас түзы және қар (-20°С дейін);

б) спирт және қатты көмірқышқылы (-20°С төмен).

Дизель жанар-майының және қату температураларын анықтау кезінде қажет:

- Ішкі диаметрі 20± 1мм шыны цилиндрлі ыдысқа зерттелетін жанар-майды құю;

- Термометрді шыны цилиндрлі 1 ыдысқа 3 көмегімен орталандырып бекіту;

- Шыны цилиндрлі ыдысқа 1 суытқыш   қоспаға 5 тік орнатып жанар-майдың
температурасының төмендеуін қадағалау;

- Температура әр 1-2°С төмендеген кезде шыны цилиндрлі ыдысты суытқыш
қоспадан жылдам суырып алып, құрғақ шүберекпен    сүртіп жанар-майдың
күңгірттенуінің бар-жоғын қадағалау. Жанар-майдың құрамында парафиннің майда кристалдары пайда болғанда жанармай күңгірттенеді. Осы температураны белгілеу;

- Қату  температурасын   анықтаған   кезде   суытқыш   қоспаны араластырып зерттелетін жанар-майдың температурасының төмендеуін қадағалау. Суытқыш қоспаның температурасын төмендету үшін, оған ас тұзын қосып қоспаны қарқынды араластыру қажет;

- Температура әр 1-2°С төмендеген кезде шыны цилиндрлі ыдысты 1 стаканнан 5 суырып алып, 1 мин. аралығына 45° бұрышқа еңкейтіп ұстау. Сонан-соң зертгелетін жанар-майдың деңгейінің жылжуының бар-жоғын қарау қажет. Егер, жылжу байқалмаса, онда жанар-майдың қатқаны. Осындай әдіспен анықталған жанар-майдың,   аққыштығының      жоғалуына   сәйкес   жоғарғы температураны   қату температусы ретінде есептейді.

Сурет 5. Қату температурасын анықтауға арналған аспап.

Бақылау сұрақтары

- Бензиндерді және дизель жанар-майдарының қату температурасы дегеніміз не?

- Дизель жанар-майдарын қату температурасын  қалай анықтаймыз?

- Дизель жанар-майдарын күңгірттену температурасын  қалай анықтаймыз?

- Қату температурасын анықтауға арналған аспап құрылысы

№ 6. ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы:Жабық ыдыста дизель жанар-майының ұштану температурасын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Жабық ыдыста дизель жанар-майының ұштану температурасын анықтаумен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Жабық ыдыста ұштану температурасы деп жабық ыдыста қыздырылған дизель жанар-майы буының қоршаған ауамен қоспа құрып, оған жалынды жақындатқан кездегі ұштану температурасын атайды. Жабық ыдыстағы дизель жанар-майының ұштану температурасьщ ПВНЭ аспабында (сурет 6) анықтайды.

Сурет б. ПБНЭ аспабы.

1 - қыздырғыш, 2 - қалақшаны жылжытатын тетік, 3 - араластырғыш, 4 -тұтатқыш (білте және т.б.), 5 - металдан жасалған ыдыс, 6 - іші асбестпен толтырылған металды қаптама.

Жабық ыдыста дизель жанар-майының ұштану температурасын анықтау кезінде қажет:

- Ыдыстың сақиналы белгісіне дейін зерттелетін жанар-майды құйып,
ыдысты қыздырғышқа 1 салу;

- Ыдысты қақпақпен жауып, термометрді орналастырып, аспапты тоқ көзіне қосу;

- Алдын-ала жеңіл май (трансформатор майы және т.б.) құйылған білтені
жагу. Жалынның пішінін диаметрі 3x4 мм. шарға жақын болатындай реттеу қажет;

- Температура   минутіне 2°С   жыддамдықпен   жоғарылайтындай   етіп жылытуды жүргізу;

Араластырғышпен дизель жанар-майын араластыру. Араластыруды тек
тұтануға зерттеу кезінде ғана тоқтату.

Қақпақтың тесігін 1 сек. уақытқа ашу. Егер, тұтану байқалмаса, онда дизель жанар-майын араластыра отырып жоғарыда аталған операцияны әр 1°С сайын қайталау;

Дизель жанар-майының бетінде бірінші көкілдір жалынның пайда болған кезіндегі термометр көрсеткен температурасын - түтану температурасы ретінде қабылдау;

Тұтану температурасының жуық шамасын анықтағаннан кейін, жоғарыда әдістер бойынша зерттеуді қайталау;

9)  Аспапты тоқ көзінен ажырату.

Бақылау сұрақтары

- Дизель жанар-майдарының ұштануы дегеніміз не?

- Дизель жанар-майдарын тығыздығын қалай анықтаймыз?

- Бензиндердің  тәуелдік температурасы

- . ПБНЭ аспабының құрылысы

№ 7. ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Мотор майының тұтқырлығын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Майдың тұтқырлығын анықтау әдісімен танысу. Қозғалтқыштарға арналған майлардың негізгі маркалары және олардың МЕҮЛ 1532-81 мұнай жайындағы білімін бекіту.

Жұмысты орындауға нұсқау.

ВУ түрлі вискозметр (МЕҮЛ 1532-81) мұнай өнімдерінің шартты тұтқырлығын анықтау үшін қолданылады (сурет 7). Ол зерттелетін өнімге арналған ыдыстан, суға немесе арналған астаудан, термометрге немесе өзекке арналған тесіктері бар қақпақтан тұрады.

Ыдыстың ішкі қабырғасында өнім деңгейінің биіктігін көрсететін үш бейімдеме орнатылғаң. Сыртқы жылытқыш астауға	араластырғыш	қондырылған.

Мұнай өнімінің ыдыстан аққан көлемін өлшеу үшін арнайы шыны сауытты қолданады.

200 см3 зерттелетін сұйықтың ағып өткен уақытының 20°С температурадағы 200 см3	судың	ағып	өткен	уақытына

қатынасын шартты тұтқырлық (ВУ) деп атайды. 20°С температурадағы 200 см3 тазартылған судың ағып өткен уақытын сулы сан деп атайды.

Тексеру нәтижесінде сулы сан 50 сек. кем және 52 сек. көп болмауы қажет. Мотор майының шартты тұтқырлығын 50 және 100°С температураларында анықтау қажет.

Мотор майыиың шартты тұтқырлығын анықтау кезінде қажет:

Суға арналған ыдысқа (астауға) 6 су құю және оны қақпақпен 5 жабу;

Майға арналған ыдысқа өнім деңгейін көрсететін биіктікке (200 см3) дейін зерттелетін мотор майын құю және оны термометр 1 орнатылған қақпақпен жабу;

Вискозметрді тоқ көзіне қосу және сұйық қозуын қуат реттегіш 9 көмегімен реттеу;

4.Мотор майының температурасы 50°С температураға жеткен қажет кезде майға арналған ыдыстан 4 өзекті 2 жылдам суырып алу және майға арналған ыдыстан мотор майының ағып өткен уақытын анықтау;

5.Секунд өлшегішпен анықталған уақытты 0,1 сек. дәлдікпен жазып алу;

6.Мотор майын 100°С температураға дейін қыздырып жоғарыда аталған
тәжірибені қайталау;

7.Мотор майының шартты тұтқырлығын анықтау.

Сурет 7. ВУ түрлі вискозиметр.

1 - термометр, 2 - өзек, 3 - араластырғыш, 4 - майға арналған ыдыс, 5 -қақпақ, 6 - суға арналған астау, 7 - қыздырғыш, 8 - өлшегіш сауыт, 9 – қуат реттегіші.

Бақылау сұрақтары

- Мотор майының тұтқырлығын дегеніміз не?

- Мотор майының тұтқырлығын қалай анықтаймыз?

- Бензиндердің  тәуелдік температурасы

- ВУ түрлі вискозиметрінің құрылысы

№ 8. ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Майлау майының тамшы таму температурасын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Майлау майының тамшы таму емпературасын анықтау әдістермен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Майлау майларының тамшы таму температурасын анықтау үшін кескіні 8-суретте көрсетілген арнайы аспап (МЕУЛ 6793-74) қолданылады. Оның негізгі бөлшегі-сынапты термометр 1. Термометрдің төменгі бөлігіне металдан жасалынған қауыз 5 бекітілген.- Қауызға 5 үйкелістің әсерінен бекітілетіндей етіп, шыны тастағаны 6 орнатылған. Шыны тостағанның табанындағы тесік жоғарғы дәлдікпен жасалынған.

Тамшы таму температурасын анықтау кезінде қажет:

- Аспаптан шыны тостағанды 6 алу және оны зерттелетін маймен толтыру (шыны тастағанга маймен бірге ауа көпіршіктерінің түспеуін қадағалау қажет).
Сонан-соң   зертгелетін   маймен  толтырылған   шыны  тостағанды   6   металдан жасалынған қауызға 5 қайта кигізу. Сынап шаригінің сығып шығарған майын шыны тостағанның төменгі кесігімен бірдей алу;

- Шыны тостағанның төменгі бөлігі шыны ыдыстың 3 табанынан 25 мм
биіктікте болатындай етіп жанақталған аспапты тығын 2 көмегімен бекіту;

- Шыны ыдысты 3 су немесе глицерин құйылған ыдысқа 4, 150 мм. Тереңдікке батырып штативке бекіту;

- Шыны ыдыстағы 4 сұйықты қыздыру электр қыздырғышының немесе газ жанарғысының   көмегімен  екі   кезеңде   жүргізіледі.

- Бірінші   кезең:   қыздыру жылдамдығы мөлшерленбеген бөлме температурасынан 30°С температураға дейін ерігіштігі төмен майлар, 60°С температураға дейін ерігіштігі орташа майлар, 110°С темлератураға дейін натрийлі майлар, 150°С температураға дейін литийлі майлар үшін қыздыруды жүргізу.

- Екінші кезеңде аспаптағы майдың температурасының жоғарылауы минутына 1°С болуы қажет.

Екі кезеңде де шыны ыдыстағы 4 сұйықты арнайы араластырғышпен араластыру қажет.

Қыздыру кезінде шыны тостағаннан зерттелетін майдың бірінші тамшысы тамған кездегі температураны тамшы таму температурасы деп атайды. Егер зерттелетін май тамшы түзбей, тек шыны тосғағаннан цилиндр түрінде созылып ақса, онда тамшы таму температурасы ретінде созылып аққан майдың шыны ыдыс табанына тиген кезіндегі температураны қабылдайды.

Сурет 8. Майлау майларының тамшы таму температурасын анықтауға арналған аспап.

Бақылау сұрақтары

- Майлау майының тамшы таму температурасы дегеніміз не?

- Майлау майының тамшы таму температурасын қалай анықтаймыз?

- Майлау майларының тамшы таму температурасын анықтауға арналған аспаптың құрылысы

№ 9. ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтау әдістермен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Ашық ыдыста майдың ұштану температурасы деп ашық ыдысты қыздырылған май буының қоршаған ортамен қоспа құрып, оған жалыңды жақындатқан кездегі ұштану температурасы деп атайды.

Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтаған кезде қажет:

- ¥штану температурасын анықтауға аспаптың (сурет 9) ішкі ыдысы мен
сыртқы ыдысының арасына күйдірілген құм салынады және салынған құмның биіктігі ішкі ыдыстың ернеуінен 12 мм. биікгікте болуы қажет. Және де ішкі ыдыс пен сыртқы ыдыс табандарының арасында 5-8 мм. қалыңдықта құм орналасуы қажет;

- 210°С температурасына дейін ұштанатын майлар үшін ішкі ыдыстың
ернеуінен 12 мм. биіктікте, ал 210°С температурасынан жоғаргы температурада ұштанатын майлар үшін ішкі ыдыстың ернеуінен 18 мм. биіктікте орналасатындай етіп ішкі ыдысқа зерттелетін майды құю;

3.Аспаптың сыртқы ыдысын электр қыздырғышпен немесе газ жанарғысымен қыздыру. Қыздыру кезінде зерттелетін май температурасының жоғарлауын минутіне 10°С жылдамдықпен жүргізу;

4.Ұштану   температурасына   40°С   қалғанда   қыздыруды   минуітне   4"С жылдамдықпен жүргізу;

5.Зерттелетін майдың температурасы әр 2°С көтерілген кезде зерттелетін майдың бетіне параллель және оның бетінен 10-14 мм. биіктікте ұштандырғыш бейімдемені ақырын өткізу. Ұштандырғыш бейімдеме жалынының биіктігі 3-4 мм. және жалынды ыдыстың бір шетінен екінші шетіне өткізу уақыты 2-3 сек болуы қажет.

Зерттелетін май бетінің бөлігінде немесе толық бетінде бірінші көгілдір жалынңың пайда болған кездегі термометрдің көрсеткен температурасын - тұтану температурасы ретінде қабылдайды.

Сурет 9. Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтауға арналған ЛТВО аспабы. 1 - термометр, 2 - болаттан жасалған ішкі ыдыс, 3 - сыртқы ыдыс, 4 -метал үлгі (қалып), 5 - штатив.

Бақылау сұрақтары

- Ашық ыдыста майдың ұштану температурасы дегеніміз не?

- Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын қалай анықтаймыз?

- Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтауға арналған ЛТВО аспабының құрылысы

№10 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Негізгі пайдалану көрсеткіштері бойынша жанар майдың  сапасын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Жанар майдың сапасын анықтау әдістерімен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Жанармайға сынак жүргізу. (№1 үлгі), онык маркасы мен түрін аныктау кажет және оның стандартқа сәйкестігін анықтау және қолдану аясы мен оның экплуатациялық бағалау жағдайын анықтау.

1. Ішкі белгілер бойынша үлгіні анықтау. Үлгі №1 - сарғыш түсті, мөлдір, жанармай иісі бар, толығымен колдан буланады, су және механикалык қоспаларды кұрамайды.

Жанамайдың қисык уакытын кууы. (№1 үлгі)

Суда буланатын кышқылдануы және булануына талдау жасау.

| Су бояуларының тартылү әрекеті |  |
| --- | --- |
| фенолфталеин | метилоранжа |
| түссіз | кызғылт сары |

№1 үлгі. Суда ерімейтін қышкылды және сілтіні кұрамайды.

2.Көміркышқылға талдау.

КМ11О4 қоспасы күлгін түске, сары түске өзгертеді. Қорытынды: №1 үлгіде анықталмаған көмірқышкылдар бар.

3.Ареометрмен тығыздығын аныктау.

| Ареометрдің көрсеткіші р1 г/см | жанармайдың температурасы, 1, °С | температуралык туралауТ г см"град | жанармайдың тығыздығы, р , г/см3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,727 | 17 | 0,000870 | 0,724 |

ρ30=ρt+γt-20=0.727+0.00087017-20=0.72439=0.724г/см3

5. Фракциялык кұрам: А) №1 үлгідегі нәтижелер

| Температура, "С, сәйкестігі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | жоғалымдары % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НР | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | КР (96,5%) |  |  |  |  |
| 39 | 70 | 85 | 98 | 112 | 122 | 137 | 150 | 163 | 181 | 203 | 1,4 |  | 2,1 |  |

б) Қуып жіберу уақыты №1

6. №1 үлгі Негізгі көрсеткіштерге сәйкес және техникалық МемСт талаптарына сәйкес келу керек.

Бақылау сұрақтары

- Бензиндерді және дизель жанар-майдарының пайдалану көрсеткіштері дегеніміз не?

- Дизель жанар-майдарының пайдалану көрсеткіштері қалай анықтаймыз?

- Ареометрдің құрылысы

№11 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Майлардың негізгі көрсеткіштерін анықтау

Жұмыстың мақсаты: Майлардың негізгі көрсеткіштерін аныктаудың негізгі жолдары.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Майларды пайдаланудағы көрсеткіштердің бірі - олардың жуғыш қасиеттері болып табылады. Бұл көрсеткіштің негізгі сипаттамасы оның тотығу процесі кезІнде түзілген өнімдерді калықтаткан жағдайда ұстап тұруы болып табылады. Майдың осы аталған касиетін анықтау үшін арнайы Практикалық қондырғы ПЗВ (Папок, Зарубин, Випер -әдісі) колданылады.

Термототығу тұрақтылығын анықтау майдың тотығуга карсы әрекеті белгілі бір температурада лак-пленкасын тузуге кететін уақыт мөлшеріне байланысты болуына сай оны арнайы қондырғының (22-сурет) көмегімен төмендегі әдіс бойынша жүргізіледі.

Алдын ала өлшенілген 45—50 мг мөлшеріндегі зерттелетін май пипеткамен (тамызғыіы) төрт буландырғышқа тамызады да, қайтадан таразыға койылады. Осы буландырғыштарды электр кыздырғыштармен +250°С-ға. дейін қыздырылған болат табақшаға орналастырылады. Тәжірибе барысында температура мөлшері термометрмен бақыланып тұрады. Буландырғыштардың бетінде пайда болған уакытты секунд өлшеуішпен анықтайды да буландырғыштарда 1 сағат мөлшерінде суытады. Содан соң табақшадан сақиналарды иінді динамометрдін көмегімен бөле отырып, бөлінуге жұмсалған күшті өлшейміз. Дәл осындай-ақ баска табақшалардан да сақиналарды бөле отырып жұмсалған күштердің шамасын өлшеп аламыз да, олардың (төртеуінін) орташа мәнін табамыз.

Зерттелген майдың термототығу тұрақтылығы ретінде + 250°С температурада қыздыру кезінде лакка айналуға кеткен уакыттың әрбір 10 ньютонға жұмсалған мөлшері алынады.

Термототығу тұрақтылығын анықтаудың екінші әдісінде де осы тор табакша колданылады. Оларды 0,035—0,04 г мөлшерінде май жағылған лак түзеттіргіш қондырғыға орналастырады.Олар белгілі бір уакыт пен температурадан кейін табакшадан осы сакиналарды аралығына 5 ... 10 минут салып алынып отырады. Оларды суыған соң таразыда олшейдІ. Енді лакқа айналмаған майды эфирмен шайып жіберіп, қалғанын қайта өлшейміз, Сөйтіп лак пен лакқа айналмаған майдың жұмысшы фракциясын анықтаймыз. Жұмысшы фракция (РФ'Т) мен лактың (Л'т) белгілі температура (Т)-мен уақьпта (г) анықгалған май кұрамындағы мөлшері былай аныкталады:

РФт1=А-БМ∙100%   Лт1=Б-ВМ∙100%

мұндағы А — қыздырудан пайда болған майдың сақинасы мен оның бетіндегі қалдыктың массасы, г; Б — майы шайылған сакина мен лактың массасы, г; М — зерттелетін майдың массасы, г; В — таза сакинанын массасы, г.

Осы формуламен анықталған РФ'Г және Л'т мәндері бойышпа график орнатыладьг (23-сурет).

Мұнда ордината бойында РФ'Г мен Л'т (%) мәндері, ал уақыт (I) абсцисса бойына орнатылғап. РФ'Т мен Л'т -ньщ функция графиктерінің қиылысқан нүктесі 50% жұмысшы фракциясы мен 50% лактан тұратын лак түзу нүктесі болып табылады.

Осы нүктенің абциссадағы проекциясы термототығу тұрақтылығының мәнін «минут» өлшем бірлігінде аныктайды.

Майдың жуғыш қасиеті 5726—53 ГОСТ бойынша арнайы лабораториялык ПВЗ қондырғысында порщень бетіндегі лактың түзу жылдамдығы арқылы аныкталады. Ол үшін қондырғы картеріне 250 мл мөлшерінде зертгелінетін май кұйылады. Қондырғы жұмыс істеу барысында цилиндрдің жоғарғы жағындағы температура +300°С, орта белінде +225°С, ал картерде +125°С дсңгейінде ұсталынады. Цилиндрге кіретін ауаның температурасы 220± 20°С аралығында, иІнді біліктің айналу жиілігі минутына 2500±50 айналым болады. Қондырғы 2 — сағатка дейін жұмыс істегсн сон, оны токтатып бөлшектейді. Поршеньге жабысқан лакты арнайы эталонмен салыстырады. Зерттелетін майдың жуғыш касиетін алты балды жүйемен бағалайды. Оның мәнісі былай болады. Егер поршень мүлде таза болса «0» балл, ал поршеннің беті тұтас кара түсті лакпен жабылса, онда 6 балл беріледі.

Мотор майыньщ көп түрлерін 21490—76 ГОСТ бойынша УИМ6— НАТИ қондырғысында анықтайды.

Майдың татқа карсылык көрсету касиеті де баска касиеттерімен бірге маңызды ерекшеліктерінің бірі болып табылады. Коррозия салдарынан жұмыс істейтін бетке бірінші коррозиялык нүктелер, содан соң кедір-бұдыр нүктелер мен дақтар пайда болады. Кейіннен осы дақтардың орындары мүжіліп ойыла бастайды.

Майдың кышкылдык көрсеткіші онын татқа қарсылык көрсету касиетін тура сипаттайды.

Сондықтан да оны аныктау үшін арнайы кондырғылардың түрлері колданылады.

Пинкевичтің әдісімен коррозияны аныктау, кызған маймеи отгегінің алма-кезек әсерінен металл пластинканын массасын жоюға негізделген.

Майдың коррозиялануы НАМИ әдісімен коррозия жылдамдығының өсуі аркылы анықталады.

Майдың тотыгуға карсылык көрсететін қасиггі оның үйкеліске катынасатын тетіктердің тозуын жоятың немесе азайтатын мүмкіндігін көрсетеді. Бұған тура әсер ететін қасиеттері ретінде майдын тұткырлығы мен майланғыштығы саналады. Бірақ кейбір майлардың тұтқырлығы бірдей болғанымен химиялык. кұрылымдарынын әр түрлі болуына байланысты тозуға карсылык көрсету касиеттері де ұксас болмайды.

Майдың тозуға карсылык көрсету касиеті әр түрлі үйкеліс туғыза алатын арнайы машиналармен аныкталады. Бұл машиналардың катарына СМЦ-2, Хщ-4, СМТ-1, УМТ-1, МАСТ-1 және т. б. жатады. Олардың негізгі жұмысшы органы болып үйкеліс жүйесі саналады. Ол блоктан және түрлі металл шарлар мен сақиналардан тұрады. Майдын түрлеріне карай осы жұмысшы органдарға өзара кысым түсіру аркылы олардың мүжілуін қамтамасыз етеді де, белгілі сыналу уакыты өткен соң осы бөлшектердің жоғалған массасын аныктайды.

Майдың күлденуі онын кұрамында минералды тұздардын болуына байланысты. Себебі майдың жануы немесе булануы кезінде минералды заттар поршень детальдарының ыстық беттерінде қалады да, күйе түзілуін күшейте түседі. Күл неғұрлым көп қалса, түзілген күйе де соғұрлым қатты болады. Майларға арнайы коспаны косқан сайын оның күл түзу касиеті арта түседІ, себебі бұл коспалар көбіне металл-органикалық байланыстар болып табылады.

М-20-А майы 38-101 377—72 техникалық ңұсқауы бойынша селективті тазартудың калдығымен қоспасыз шығарылады. Ол төмен шапшаңдыкта тұрақты жағдайда жұмыс істейтін, әрі колданатын жанармайында күкІрт аз мөлшерде болатын дизельдерде пайдаланылады.

М-12-Б және М-14-Б майлары 38101264-72 техникалык нұсқау бойынша көп максатты ВНИИНП-360 қоспасы мен көбіктенуге карсы ПМС-200А қоспасы бар, кұрамында күкірті аз мұнайдан өндіріледі. ЕкІ немесе төрт тактілі тепловоз двигательдерінде қолданылады.

Бақылау сұрақтары

- Майлардың негізгі көрсеткіштері дегеніміз не?

- Майдын түрлеріне карай қалай анықтаймыз?

- Майдың кышкылдык көрсеткіші

№12.ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Бензиннің сапасын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Бензиннің сапасын анықтау жолдары және түрлерімен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Жанғыш қоспаның пайда болуы жанармайдьң құрамындағы заттардың фракциялык кұрамымен қаныққан бу кысымының аныкталуына, оның булануына байланысты.

Іштен жаңу двигательдерінде жанармай тек қана газ тәрізді күйге айналған кезде ғана жана алады.

Сонымен жанармайдың булануы оның фракциялык кұрамымен аныкталатынын карастыралык. Ол үшін алдымен фракциялык өзін анықтап алған жөн.

Фракция дегеніміз белгілі бір температура аралығында кайнайтын бензиннін бөлігі. Бензиннің фракциялык кұрамын 9-суретте көрсетілгсндей, анықтауға арналған кұралдармен 2177-82 ГОСТ негізінде тексереді. Ол үшін колбага 100 мл жанармай кұйылады да кайнау температурасына дейін кыздырылады. Пайда болған жанармай буы тоңазыткыш аркылы өтіп қайтадан сұйық затқа айналып өлшеуіш цилиндрге кұйылады.

Сурет 9. Жанармайдың фракщіялык кұрамын аныктауға арналған кұрал

Конденсаттың сұйыққа айналған алғашқы тамшысы өлшеуіш цилиндрге келіп тамғанда термометрдегі температураны белгілейміз. Бұл жанармайдың қайнауының бастапқы температурасы болады. Осылайша өлшсуіш цилиндрде айдалынған жанармайдың 10,20, 30 проценттегі мөлшерлеріңе сәйкес және одан да жоғарғы деңгейдегі температураны белгілейміз.

Жанармайдың 98%—мөлшерінің қайнағандағы температурасының мәнін кайнаудың соңы деп атайды. Жанармайдың айдалу процесі температура, өзінің жоғарғы мәнінен төмендеген кезде тоқталады. Қолбадағы калған азын-аулак жанармай онын қалдығы деп аталады. Осы айдау кезінде алынған фракцияның мәндерімен оларға сәйкес температуралар бойынша жанармайдың фракциялык ыдырау кисығын 10-суретте көрсетілгендей етіп саламыз. Бензиндерге қойылған сандарт бойынша жанармай кұрамы үш фракцияға бөлінеді:

- Оталу немесе бастапқы фракция;

- Жұмысшы фракциясы;

- Соңғы немесе аяққы фракция.

Белгілі бір температурада будың жанармаймен тепе тендік жағдайда пайда болған кысым қаныққан будың қысымы деп аталады. Температура жоғарылаған сайын бұл кысым да көтеріледі. Сондықтан да қаныққан будың қысымы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым бензиннің булануы жеңіл болады. Бірак, қанықкан будың кысымынын жоғары болуы зиянды. Себебі, бу тығыңдарының пайда болуына байланысты цилиндрлердІң жанғыш коспамен толуы төмендейді. Сондықтан да қаныққан будың қысымы бензиннің жазғы сорттары үшін 0,667 КПа дейін болса, кыскы сорттары үшін —0,667—0,933 КПа.

1 - оталдыру фракциясы, 2 - жұмысшы фракциясы, 3 - соңғы фракциясы Сурет 10. Фракциялық ыдырау графигі.

Жанармайдың бастапқы 10%-тік мөлшері оның оталу касиетін аныктайды, сондыктан да оталу немесе бастапқы фракция деп атаймыз. Бензиннің кысқы сорттары үшін 10% — жанармайдың қайнау температурасы +55°С төмен, ал жазғы сорттары үшін +70°С төмен болуы қажет. Жанармайдың 10%-тік мөлшерінік кайнау температурасын біле тұра двигательдерді жеңіл оталдыру үшін колданылатын ауаның ең төменгі температурасын былайша анықтауға болады:

tЕ =0,5110% -50,5.

мұндағы tю% -— 10%-тік жанармайдың кайнау температурасы.

Ауаның температурасы -20°С төмеп болған жағдайда суык двигательдердің оталуын жеңілдеу үшін алдын ала двигательдерді кыздыратын кұрал-жабдықтар қолданылады.

Жаздын аса ыстык күндерінде және оның үстіне мотордың кызуынан беазиннің кұрамындағы женіл фракцияляр жанармай кұбыр — түтікшелерінде буға айналып бу тығындарын тудырып двигательдердің жұмыс істеу қабілетін төмендетуі мүмкін. Мұндай жағдайдын алдын алу үшін бензиннің 10% фракциясыныц кайнау температурасы былайша анықталуы керек

То%>0,5+46,5	(25)

Барлык бензиндер үшін бастапқы қайнау температурасы +35°С-дан жоғары болуы керек. Бұл бензиндерді сақтаған кезде жылдам кайнайтын көмірсутектердің буға айналып азаюынан сақтайды.

Бензиннің 10%-пен 90% аралығындағы кайнайтын бөлігін жұмысшы (негізгі) фракциясы деп атайды. Булану температурасы бензиннің қыскы түрлері үшін +160°С-дан, ал жазғы түрлері үшін +180°С-дан төмен болуы кажет. Бензиннің кұрамындағы көмірсутектер неғұрлым біркелкі болса соғұрлым фракциялық ыдырау графигінде қисык сызық тіктеп көтеріледі. Мұндай бензиндер двигательдердің тұрақты жұмыс істеуіне өте колайлы жағдай туғызады. Бензиннің бұл фракииясы іштен жану двигательдерінін барлык режимде жұмыс істеуін камтамасыз етеді. Көбінесе бензинді сорттағанда жұмысшы фракцияны анықтау үшін 50% бензиннің қайнау температурасымен анықтайды. Автомобиль бензиндері үшін 50%-тік бензиннің кайнау температурасы +100, +115°С аралығында болады.

Бензиннің 90%-тік кұрамынан бастап түгел қайнағанға дейінгі аралықтағы ауыр көмірсутектерді соңғы немесе аяққы фракцияға жаткызамыз. Бұл фракциянын бензин кұрамында болуы өте кажетсіз. Егер олар бензиннің кұрамында болса, онда жанармайдың толык жанбауына, әрі двигатель бөлшектерінің жылдам тозуына себепкер болады. Себебі бұл фракция буға айналмайды да, цилиндрдің бетіндегі жағармайды шайып, двигатель картеріндегі маймен араласады.

Бензиннің ең соңғы қалған бөлігінің қайнау температурасы +200°С-дан аспауы керек. 1960 жылға дейіи ГОСТ бойынша бұл температураның мәні +220°С-ға дейін болатын. Ғылым мен техниканың жетістіктерінің нәтижесінде бензиннін кайнау температурасы 20°С-ға төмендеуі двигательдің тетіктерінің тозуын 30% ке кемітіп отыр.

Жанармайдың булануы фракциялық кұрамымен қатар қаныққан будың қысымымен де сипатталады.

Бақылау сұрақтары

- Бензиндерді және дизель жанар-майдарының оталу немесе бастапқы фракциясы  дегеніміз не?

- Дизель жанар-майдарын тығыздығын қалай анықтаймыз?

- Бензиннің ең соңғы қалған бөлігінің қайнау температурасы

№13. ПРАКТИКАЛЫҚ  ЖҰМЫС

Такырыбы: Дизельдік жанар майлардың сапасын аныктау

Жұмыстың мақсаты: Дизельдік жанар майлардың сапасын анықтау жолдарымен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Бензиндер өздерінің колданылуына орай авиация, автомобиль бензині және басқа мұктаждықтар ушін кажет сұйыктар болып бөлінеді.

Бензин — авиациядағы поршенді, автомобильдегі карбюраторлы двигательдер үшін жанармай ретінде кең пайдаланылады. Авиациялық және автомобильдік бензиндер өздерінің әр түрлі жағдайда қолданылуьша карамай сапасы жағынан жалпы көрсеткіштермен сыйпатталатындығына осыған дейін танысып өттік.

Автомобиль бензиндері 2084—77 ГОСТ бойынша А— 72, А—76, АИ—93 және АИ—98 маркалы болып болінеді. А—76, АИ—93 және АИ—98 бензиндері мемлекеттік сапа белгісімен және ондай белгісіз шығарылады. Бензиннің маркалану белгісі бойынша «А» эрпі автомобильгс арналғанын көрсетеді. «И» эрпі бензиндегі октандық сашіың зертгеу (исследовательский) әдісімен анықталғанын көрсетедІ. Мұнымен қатар, арнайы техникалық кажеттерге «Экстра» бензині шығарылады. А—72мен «Экстра» және мемлекеттік сапа белгісімен шығатын бензиндсрдш баскасы этилденеді де, оны көрсету үшІн арнайы бояйды.

Двигательдердің пайдалану жағдайына байланысты автомобиль бензиндері, АИ—98 маркасынан басқасы, жазғы және қысқы түрлерге бөлінеді. Бензиннің жазғы түрлері солтүстік және солтүстік-шығыс аудандарында I—көкек пен 1—казан айлары аралығында, ал онтүстік аудандарда жыл бойы қолданылады. Ал кысқы түрлері керісінше солтүстік және солтүстік-шығыс аудандарда жыл бойы, калған аймактарда ]—қазаннан 1—көкекке дейінгі аралықта қолданылады.

Бензиннің кыскы түрлері жазғы түрлерінен көбінесе фракциялык кұрамының жеңілдігімен және де қанықкан бу қысымының жоғары мөлшерде болуына, жеңіл оталуына байланысты өзгешелІктерІмен ажыратылады.

Карбюраторлы двигателъдерді дұрыс пайдалану үшін, оларды жасаған заводтар көрсеткен бензиннің маркасын колдануы керек.

Автомобиль бензиндерінің негізгі керек маркалары жок болған жағдайда уакытша авиация бензиндерін қолдануғада болады.

Автомобиль бензиндерінің негізгі көрсеткіштері мен қолданылатын жерлері 13-кестеде келтірілген.

ЖенІл және жүк автомобильдерінде, автобустарда, автомобильдердін т.б. түрлерінде колданылатын бензиңдердің қолданылатын мөлшері 14-кестеде келтірілген.

Карбюраторлы двигательдерге арналған болашақта қолданылатын жанармайлар. Жылдар өткен сайын жоғары карқынмен дамып келе жатқан ғылым мен техниканың жетістіктері алуан түрлі міндеттерді алға коюда. Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін экологиялык жағдайды ойластыра отырып. іштен жану двигательдеріне өте тиімді болып табылатын отындардын жаңа көздері қарастырылуда. Қазіргі болжамдарға байланысты бұлардың кейбіреулерін атап кетуге болады.

Жанғанда жылуды мол шығарып, детонацияға төзімді болғандықтан кейбір елдерде спирттің (бензолмен араластырылған) түрлері қолданылады.

Мұнымен қатар сутегіні, сұйық аммиак пен азотты да колдану мүмкіңдігі жөнінде зертгеулер кеңінен жүріп жатыр.

Елімізде осы бағытта іштен жану двигательдеріне жанармай ретінде бензин мен судын эмульсиясынан тұратын сұйықтын қоспасын пайдалану көзделініп отыр. Мұндай коспаларды колданғанда жанармайдың детонациялық төзімділігі 8—13 бірлікке жоғарылайды да, бензиннің қолдану нормасы, поршені мен цилиндрдің бөлшектерінін кызу температурасы және бөлініп шыққан газдардағы азот оксидінің мөлшері әжептеуір төмендейді.

Бензин мен су эмулъсиясын алудың әр алуан түрлі әдістерін колдану сөз болуда. Осылардың негізгілерінің бірі - эмульсиялы автомобильдің өзінде алу көзделініп отыр.

Су мен бензиннің молекулалары химиялык түрде жақсы байланыс түзбегендіктен және де тығыздығы әр түрлі болғандыктан ыдырап бөлініп шыға келеді. Сондыктан да молекуланың беттерін коршап тұратын сыртқы активті заттарды араластырған тиімді болып табылады. Қазіргі кезде сыртқы активті заттардың ең тиімді, бірақ күрделі түрлері табылды.

Бақылау сұрақтары

- Бензиндер өздерінің колданылуына орай қалай бөлінеді?

- Дизель жанар-майдарын детонациясы  қалай анықтаймыз?

- Бензиндердің  тәуелдік температурасы

№14 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Қозғалтқыштар үшін майлардын сапасын анықтау

Жұмыстың мақсаты: Қозғалтқыштар үшін майлардың сапасын аныктау жолдарымен танысу.

Жұмысты орындаута нұсқау.

№1 үлгіні анализдеу, оның маркасын, стандартқа сәйкестігін аныктау, мұнай шикізатының баска компонентімен майды ауыстырғыш, 100°С және 0°С температураға тұтқыр ГОСТ бойынша май жасап шығару. №1 үлгіні колдану шарттарын ұсыну.

- Үлгіні сырткы белгілсрі бойынша бағалау. Өтпелі жарық ағынындағы түсі: үлгі түссіз емес. Жарық түскен үлгінің түсі: қара көк және қара түсті. Судың және баска да механикалық затгардың болуы: жоқ.

- 100°С тсмпературадағы кинематикалық тұткырлықты анықтау. Вискозометр
№2340. Визокозметр тұрақтысы - С=0,03293сСт/с. Уақыт т, С (дәлдігі секундтың
оныншы бөлігі):

1) 195,8 2) 196,2 3) 196,5 4) 196,3

Орташасы: 196,2

Кинематикалық тұтқырлық: у100 = 0,03293 * 196,2= 6,35сСт

3.	№1 үлгінің маркасы және ГОСТ-қа сәйкес техникалық корсеткіштері

| Негізгі көрсеткіштер | №1 үлгі | АС-6 макасыныц | ГОСТ-тан ауыткушылықтар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | стандартка сәйкестігі | Фактілі | ЖІберІлген |
| Тұтқырлық, сСт қату температурасы, "С | 6,35 800 -34 | 6,0 төмен емес 1000 төмен емес 30 жоғары емес | Жок | -0,2 +3 |

№1 үлгі бойынша корытынды. №1 үлгі ГОСТ-тың барлык талаптарын канағаттандырады. №1 үлгіні кыс мезгілінде және ескі автокөліктердің карбюраторлык двигательдеріне колдануға болады.

А компанентінің сырткы белгілері. Өтпелі жарык ағынындағы түсІ: компонент түссіз емес, Жарық түскен үлгінің түсі: қара көк және қара түсті. Иісі: мұнай иісті, Судың және баскада механикалык заттардың болуы: жоқ. А компанентінің маркасы және ГОСТ-қа сәйкес техникалық көрсеткіштері

| Негізгі | А | АС-10 | ГОСТ-тан |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| көрсеткіштер | компоненті | маркасынын | ауыткушылықтар |  |
|  |  | стандартқа сәйкестігі | Фактілі | Жіберілген |
| Тұтқырлык, | 10,3 | 10+0,5 | Жок | - |
| сСт | 1700 | 2000 төмен |  |  |
| қату температурасы, °С | -17 | емес 15 жоғары емсс |  | +3 |

Бақылау сұрақтары

- Қозғалтқыштар үшін майлардың сапасы

- Дизель жанар-майдарын тығыздығын қалай анықтаймыз?

- Жарық түскен үлгінің түсі

- Ареометрдің құрылысы

№15 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: Пластикалық майлардың пайдалану сапасын анықтау

Жұмыстың мақсаты:  Пластикалық майлардың пайдалану сапасын анықтау жолдарымен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Бояудың малярлық касиетін бағалау (№1 үлгІ), сыналушы пластинкалардың бояу және өңдеу, лактык бояудан алынған бояуынын механикалық касиетін аныктау.

- Ішкі белгілер бойынша негіздерді бағалау. №1 үлгі. - кара түсті, өте қатты түрде ацетон иісі бар; кішкентай сауытты ыдыстың астында қара түсті қалдығы бар.

- Қоспаға арналған сынау. Жанармайда бүрісіп калады, қоспада №646- араласады.

- Бояулардың  типтері туралы корытынды. Үлгі№1 -нитроэмаль.

- Вискозиметрдін жабысқақтығын  анықтау ВЗ-4
Уакытгың өтуі (секундына): 1) 29,8Ғ; 2) 29,4; 3) 29,2; 4) 29,6.
Орташа: 29,5.

- Пластинкадағы жабылмалығын аныкгау, 9х12см көлемде.

| Пластинкалардың көлемі, м | Пластинкалардың бояуға дейінгі массасы, г | Боялған пластинкалардын массасы, г | Бояу массасы, г | Жабындылығы, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,0110 | 39,65 | 39,85 | 0,20 | 18 |

Жабындылығы, № 1 үлгі үшін шахматтык тактай көмегімен (лабораториялар аркылы негізделген) аныкталған, -16 г/м2 .

- №1 үлгінің кебу уакытын анықтау. Шаңнан кебу - 3 мин. Толыкқанды кебуі - 60 С температурада- 8 мин.

- Қисайған кұрылғыдағы каттылығының жабындысын аныктау М-3, кұралдың
шишалы саны (, = 412,5с. кисайғанды жабу уақыты Е=292,5с.

Жабындының 0аттылығы.

Н=tt1=292.5412.5=0.7

Майысулары мен ұрылған кезіндегі майыспалардың адгезия үшін жабындысын бағалау. 1 мм майысу кезіндегі жабынды тығыздығы.

| Көрсеткіштері | жабындылар |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | метал бойынша | топырак бойынша | калақшалану бойынша |
| Адгезия ұрылуы кезіндегі мыктылығы | 15 см көтермейді | 50 см көтереді | 50 см көтереді |

№1 үлгі. - эмалъ НЦ -11-00 қара. Жабысқактығы бойынша шаң тозандануын жағу  үшін нормаларға сәйкестенеді, және стандартты басқа да молярлық касиеті бойынша қанағаттандырады. Одан алынған металдык, топырак, қалақшалау бойынша алынған механикалық қасиеттер стандартқа сәйкес келеді. Ұрылу барысында таза металды адгезияға сынау және онын мықтылығына сынау кезінде онын жабындысын ұстай алмады, корытындысында нитроэмаль оның топырақтанбаған мeталдық беткейлеріне адгизиясының төменділігін көрсетеді.

Бақылау сұрақтары

- Пластикалық майлардың пайдалану сапасы дегеніміз не?

- Пластикалық майлардың пайдалану сапасын қалай анықтаймыз?

- Бензиндерді және дизель жанар-майдарының тығыздығы дегеніміз не?

- Дизель жанар-майдарын тығыздығын қалай анықтаймыз?

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.Хазимов М.Ж. «Отын. Жанар-жағармай жәнетехникалық сұйықтықтар» Алматы-1996ж.

2.Васильева А.С.Автомобильные эксплуатационные материалы. -М. Көлік,1989ж.

3.Тастанбеков Т.Х. «Жанар-жағармай жәнетехникалық сұйықтықтар» Өскемен -2000ж.

4.Покровский Г.П. Топливо,смазочные и охлаждающие жидкости.-М. Машиностроение,1992ж.

5.В.А. Родичев  Тракторы-М.: «Академия», 2003

6.АВ.Богатырев   Автомобили-М.: Колос, 2004

7.А.П. Тарасенко Механизация и электрификация сельскохозяйственного

производства-М.: Колос, 2004

8.А.А.Зангиев Эксплуатация машинно-тракторного парка- М.: «КолосС»,   2004

9.Варнаков В.В. и др.  Технический сервис машин сельскохозяйственнего назначения. -М.КолосС, 2004.

10.Курчаткин В.В. и др. Надежность и ремонт машин. –М.: Колос, 2000

Назымбетов Б.Б.

«Автомобильдерде пайдалану материалдары» пәні

практикалық сабақтары бойынша

Әдістемелік нұсқаулар

Баспаға берілді     2016ж

Қағаз форматы

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі   б.п.

Тираж  дана. Тапсырыс №

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің басылымы

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспа орталығы, Шымкент қ. ,Тәуке хан даң. 5