Ф.7.03-03

Б.Е.Жакипбаев, А.Ш.Күлмаханова

«ШЫНЫ ЖӘНЕ СИТАЛДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ-2»

пәні бойынша зертханалық  жұмыстарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент,-2016 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Цемент, керамика  және шыны технологиялары» кафедрасы

Б.Е.Жакипбаев, А.Ш.Күлмаханова

«ШЫНЫ ЖӘНЕ СИТАЛДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ-2»

пәні бойынша зертханалық  жұмыстарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

5B075300 «Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық  технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған

Шымкент-2016 ж.

ӘДК 666.8

Құрастырғандар: Б.Е.Жакипбаев, А.Ш.Күлмаханова. «Шыны және ситалдардың химиялық  технологиясы-2» пәні бойынша зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқау-Шымкент: М.Әуезов  атындағы ОҚМУ, 2016.-24 б.

«Шыны және ситалдардың химиялық технологиясы-2» пәнінің әдістемелік нұсқауы оқу жоспары мен бағдарламасының талаптарына сәйкес және барлық зертханалық жұмыстар тақырыптарына сай  құрастырылған.

Курс мазмұны  шыны тәрізді жағдайдың теориялық негіздерін зерттеуге, шыны қасиеттерін басқаруға, шыны қайнатудың физика-химиялық негіздеріне, шынының қалыптасуына, механикалық, термиялық және химиялық өңдеуіне бағыталған.

Методикалық нұсқау 5B075300 «Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған.

Рецензент: т.ғ.к., доцент Кочеров Е.Н.

т.ғ.к. Айткулов Б.Д.

«Цемент, керамика және шыны технологиялары» кафедрасының мәжілісінде қарастырылған, ұсынылған (хаттама №__,___   _______ 201__ ж.),

«Химиялық инженерия және биотехнология» жоғары мектебінің әдістемелік кеңесі (хаттама № __, __  ______201__ ж.)

М. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен басылымға ұсынылған,

хаттама № __, __  ______201__ ж.)

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016 ж.

Мазмұны

№   Жұмыстың аталуы                                                                               Бет

- Себілетін шыны шихтасын дайындау........................................................5

- Шыны шихтасын брикеттеу.......................................................................6

- Шыны шихтасын гранулдау.......................................................................7

- Жұқа ұнтақталған шыны шихтасын дайындау.........................................9

- Кварцты дәндердің ерігіш жылдамдығын зерттеу.................................10

- Шыныны зертханада балқыту..................................................................13

- Шыныны көбіктендіру..............................................................................15

- Шыныны тегістеу және жылтырату.........................................................19

- Тегістеу процесінің жылдамдығына әртүрлі факторлардың әсерін зерттеу.........................................................................................................21

Зертханалық жұмыс № 1

Себілетін шыны шихтасын дайындау

Жұмыстың мақсаты: Себілетін шыны шихтасын дайындау

Жұмыс уақыты-4 сағат

Шыны шихтасын оытушымен берілген тапсырма бойынша дайындалады. Дайындалатын шихта мөлшерін әрбір жағдайда, оның ары қарай пайдалана алатындай ерекше анықталады (брикеттеу, гранулдеу, шыны түзілу жылдамдығын зерттеу, балқыту және басқалары).

Жұмыстың орындалу тәртібі:

Шихта құрамын дайындау үшін материалдарды алдын ала фарфорлы келіде майдалау керек. Себілетін заттарды алдымен сәйкес електен өткізеді, ал кесектілерді алдын ала майдалайды, содан соң електен өткізеді. Қажет болса шикізат материалдарын елеу менен майдалау алдында кептіреді.

Шихта құрамы:

Құм-------------------------71,09г

Доломит ------------------17,09г

Техникалық глинозем---0,60г

Сода------------------------27,97г

Бор---------------------------6,08г

_________________________

-----------------------------123,58г

Доломитті майдалап №008 електен өткізеді. Кварц құмы - магниттік сепаратордан соң сулап  және №1 електен өткізеді.

Дала шпат тау жыныстарын - бөлшектердің көлемі 1-2 мм-ге дейін металдық келіде майдалайды, содан соң ұнтақтайды. Магниттік және електік байытуды  №02 елек арқылы жүргізіледі.

Соданы №02 електен өтікізеді.

Дайындалатын шикізат  компонеттерін шихта рецепті бойынша аналитикалық таразыда өлшейді. Содан кейін шыны шихтасын барлық компонеттері фарфорлық келіде 30минутта қолмен араластырылады.

Дайын болған шыны шихтасын нөмірленген және жазылған пакеттерде сақтайды.

Зертханалық  жұмыс № 2

Шыны шихтасын брикеттеу

Жұмыстың мақсаты:Шыны шихтасын брикеттеу

Жұмыс уақыты-3 сағат

Брикеттеу үшін №1 зертханалық жұмыста алдын ала дайындалған себілетін шыны шихтасын  пайдаланады. Шихтаның тығыздық мөлшері оның тағайындалуына байланысты ( брикеттер беріктігін анықтау, шыны зерттеу процесін білу, шыны пісіру) 100-ден 300г  құрайды.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

Шыны шихтасының мөлшерін Мф  модуль формасы бойынша есептейді және пайдалану қажеттілігі туралы байланыстырушы мәселені шешеді. Егер Мф>3 болса, шихтаны 8-10%-ға дейін  ылғалдау жүргізіледі, байланыстырғыш ретінде 1%-тік  күйдіргіш натрий ерітіндісін немесе 3%-дық натрий силикатының ерітіндісін пайдаланады. Егер Мф<3 болған кезінде ылғалдандыру сумен жүргізіледі, біркелкі ылғал бөлінетіндей жағдайға қол жеткізе отырып шихтаны мұқият араластырады.

Шихтаның брикеттерін 30-50мПА тұрақты қысымда қолмен гидравикалық престе престейді. Ары қарай зерттеулер жүргізу үшін неғұрлым ыңғайлы цилиндрлік металдық формаларды қолданып және брикеттердің диаметрі 20 және биіктігі 20-25 мм болатындай етіп дайындау керек.

Бұл шихтадан есептелінген 100г шыныдан 5-7 брикеттер алынады. Біркелкі брикеттер алу үшін бірінші брикеттің массасын анықтайды және престеу үшін берілген шихтаның санын қосады.

Шыны шихтасында дайындалған қажетті мөлшердегі брикеттерді бір тәулек көлемінде табиғи кептіру керек, содан кейін кептіргіш шкафта 100-1200С-та кептіру керек.

Зертханалық  жұмыс № 3

Шыны шихтасын гранулдау

Жұмыстың мақсаты:Шыны шихтасын гранулдеу

Жұмыс уақыты -3 сағат

Гранулдеу үшін арнайы жасалған немесе бұрын дайындалған ұнтақталған шихтаны пайдаланады. Шихтаның тығыздық мөлшері оның тағайындалуына  байланысты (түйіршіктің беріктігін анықтау, анализ жасау, шыны зерттеу процесін білу, шыныны қайнату және т.б.) 300-500г құрайды.

Нақты тапсырмалар оқытушы қатысымен  жүргізіледі.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

Шыны шихтасын гранулдеу тарелкалы түйіршіктеу зертханасында жүргізіледі.(сурет 1)

Мұнда,1-айнамалы дөңгелектің жоғары бөлігі, 2- аз мөлшерінде тұрақты шихта ұнтағын береді, 3-ылғалдандырып тұратын бүріккіш. Шихта түйіршіктері дөңгелектің төменгі бөлігінде жинақталады 4 және 5 тостағанға  мезгілдеп іріктеліп жиналады. 6-дөңгелектің айналу жылдамдығын реттейді, 7-дөңгелектің көлбеу бұрыштығын қолмен есептейді .

Ылғалдылық оңтайлығы, уақыт бірлігіндегі себілетін шихтаның шығыны, сондай-ақ көлбеу бұрышы мен дөңгелектің айналу жылдамдығы әрбір шихтаның тәжірибелік жолымен іріктеледі. Түйіршектердің оңтайлық мөлшері 5-8мм құрайды.

Шихта түйіршіктерін кептіру алдымен табиғи жағдайда кемінде бір тәулік ішінде жүргізіледі, содан соң 110-1200С 1 сағ ішінде кептіргіш шкафта жүргізеді. Гранулденген шихтаны анализдеп, елеуіштер жинағы № 1,25; 3; 5; 7; 10 мм  пайдалана отырып талдау жасап,нәтижелерін 1-кестеге жазылады.

1 кесте. Шыны шихтасын гранулдеудің електік анализі.

| Елеуіштер ұяшықтарының өлшемі, мм | Електе қалған түйіршіктер саны |  | Түйіршіктер фракциясының саны 5-8 мм, Мопт, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | М, г | М, % |  |
| 10 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 1,25 |  |  |  |

Түйіршіктердің фракциясына байланысты талдау нәтижелері бойынша диаграмма  құру (2 сурет)

2-сурет. Шыны шихтасын  гранулдеу фракциялары бойынша диаграмманың орналасуы.

Дайындалған гранулденген шыны шихтасын ары қарай зерттеулер үшін қалдырады.

Зертханалық  жұмыс № 4

Жұқа ұнтақталған шыны шихтасын дайындау

Жұмыстың мақсаты:Жұқа ұнтақталған шыны шихтасын дайындау

Жұмыс уақыты -2 сағат

Жұқа ұнтақталған шыны шихтасын дайындау үшін алдын ала №1 зертханалық жұмыстарда қолданылған рецептер бойынша шихта құрамын пайдаланады. Шихта саны ары қарай зерттеулерге байланысты (брикеттеу, шыны түзілу жылдамдығы, қайнату, шыны және т.б.) 300-500г құрайды.

Жұқа ұнтақтау үшін зертханалық диірмен МЛ-1р (1-сурет) пайдаланады, майда металл шарлар диаметрі 20мм белгіленген ассортиментте  жүктелген.

1-сурет. Зертханалық диірмен МЛ-1Р.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

Себілетін шихтаның санын техникалық таразыда ±1 дәлдікпен өлшеп алып, оны диірменнің барабанына себеді. Осыған және шихта санын шамамен массасын себеді. Диірменді тығыз жауып, және белгілейді. Тартылу уақыты кемі 3сағ.

Алынған жұқа ұнтақталған шихтаны одан әрі зерттеу үшін келесі бағыттарда қолданылады:

- престеп, алынған брикеттердің беріктігін анықтап, жай әдеттегі дисперстегі брикеттер құрамымен салытыру;

- гранулдеп және түйіршіктердің фракциялық құрамын анықтайды;

- шыны пісіру жылдамдығын зерттеп және жай әдеттегі шикі құраммен салыстыру.

Зертханалық жұмыс № 5

Кварцты дәндердің ерігіш жылдамдығын зерттеу

Жұмыстың мақсаты: Кварцты дәндердің ерігіш жылдамдығын зерттеу

Жұмыс уақыты -2 сағат

Кварцты дәндердің ерігіш жылдамдығы бастапқы силикаттардың балқуы бірнеше факторларға байланысты: шынының құрамы, температура, кварцты дәндердің пішіні мен мөлшерлері және басқа да. Кварцты дәндердің ерігіш уақыты шыны пісіру сатысының ұзақтылығымен анықталады.

Кварцты дәндердің ерігіш жылдамдығын зерттеу кинетикалық процесстің әртүрлі жағдайда, салыстырмалы қалдықты кварц мөлшерін рентгенографиялық әдіспен анықтауда пайдалынады.

Жұмыстың орындалу тәртібі:

Жұмыстарды орындау кезінде әртүрлі міндеттер жүктелетін болады:

- алдын ала кварцты дәндердің ерігіштігінің кинетикалық процесінің белгіленген температурасын оқу керек;

- шынының әртүрлі құрамдары үшін кинетикалық процесстегі берілген температурасын зерттеу керек;

- кварцты дәндердің ерігіш жылдамдығын тәуелділігін анықтау;

- кварцты дәндердің ерігіш жылдамдығының температураға тәуелділігін анықтау.

Зертханалық жұмысты жүргізу үшін алдын ала №2 зертханалық жұмыстағы шыны шихтасынан жасалынған брикеттерді қолданамыз. Дайындалған брикеттерді кептіріп және оларды электрлі муфельді пешке отқа төзімді бір ретпен орналастырады. (сурет 1 және 2)

Пешті әр бір 100С/мин берілген температураға дейін (800-10000С) қыздырып, осы температурадағы брикеттердің басталу уақытын белгілеп алу керек. 30 минут өткеннен кейін бірінші брикеттерді шығарамыз. Осы жолмен бірінші брикеттердің қатайтылатын уақыты -30 мин, 2-шісі-60мин, 3-шісі-90мин, 4-шісі-120минут болады.

Сурет-1. Электрлі муфельді пеш.

1-камера; 2подставка;3-брикеттер;4-термопара;

Сурет-2.Брикеттердің муфельді пеште орналасуы.

Зерттеу барысында төмен балқитын шихта брикеттерін фарфорлы немесе керамикалық тигельдерге орналастырып, еріген шихтаның жабысып қалмауын қадағалау керек. Қалған еркін кварцты шыны шихтасының режиміне байланысты ретгенграфиялық тәсілмен анықталады. Анализ жүргізу үшін ұнтақ түрінде проба шамамен 10 мкм бөлшектердің мөлшерімен 2-3г дайындалады.

Ұнтақ дифракциялық үлгілерін аккредиттелген Өңірлік инженерлік сынақ зертханасынан өткізіледі. «Құрылымдық және биохимиялық материалдар» және «Сапа» сынақ орталағына ретгендік анализ үшін орнату Дрон-3, немесе төменгі вакуумдық электрондық микроскоптық РЭМ JSM-6490LV энергия-дисперсиялық рентгендік микроанализ жүйесі қолданылады INCA Energy 350.												Жалпы дифракциялық-штрих үлгілері 3 суретте көрсетілген. Дифракциялық талдаулар бойынша, 30,60 және 90 минут бойы өңделген бір фазалы және кристалдық α-кварц екенін көрсетеді.

120 минут пеште жүргізілген Рентгонографиялық талдау нәтижесі, яғни оның аморфты және шыны пісіру процесі аяқталғанын көрсетеді.

Сурет-3. 30мин, 60мин, 90мин кезіндегі термоөңдеулік деформациялық-штрих.

Кварц дәндерінің кинетикалық процесінің ерігіштігі негізгі шыңының биіктігі мен (d, Å, I/I0: 3,343/100) берілген пакеттік термоөңдеу температурасының уақытына тәуелді. Неғұрлым сенімді нәтижелер алу үшін екі немесе үш негізгі шыңдарын қарау керек: d, Å, I/I0: 3,343/100; 4,26/35; 1,817/17 (сурет 4). Шыңының биіктігі мм анықталады.

Сурет-4. Кварц дәндерінің ерігіштігінің кинетикалық қисық сызығының процесі, дифракциялық шыңдарының биіктігінің өзгеруінен құралған α-кварц 3,343 және 4,26.

Жұмыстың нәтижесінде, шыны пісіру процесіндегі зерттелетін шыны құрамының екі сағат алдын ал белгіленген температурада орын алады.

Зертханалық жұмыс № 6

Шыныны зертханада балқыту

Жұмыстың мақсаты: шыны балқыту

Жұмыс уақыты: 4-сағат

Зертханалық жағдайларда түрлі химиялық құрамы мен қасиеттеріне қарай шыныны 50-200 мл-дей шағын тигельдерде қайнатылады. Шихтаны дұрыс есептеудің маңызы зор, шынының нақты құрамы мен пакеттік компоненттерін мұқият араластыру, шарттар мен пісіру режимін қадағалау.

Тигельдердің метериалдарын дұрыс таңдау шыны құрамы мен пісіру режиміне байланысты.Қандай да бір нақты талаптар қойылмайтын шыны қоспалары мен пісіру температурасының мазмұны бойынша 1450-15000С асырылмайды,отқа төзімді сазды тигельдерде қайнатылады.

Шыныны балқыту үшін, бор, қорғасын, барий, сілтілік металдардың оксидтерінің сандары маңызды және фтор қосылыстары үшін фарфорлы немесе керамикалық тигельдері  пайдаланады, 97% Al2O3 тұратын. Шыны балқыту үшін платиналы тигельдерді де қолданамыз, жағымсыз қоспалардың болуы салдарынан материалдарды тигельдерде еруін болдырмау үшін. Соңғы жылдары шыны тәрізді тигельдерді пайдаланады, бұл жағдайда шыны балқытуды арнайы атмосферада жүзеге асырады.

Зертханада фарфорлы немесе керамикалық жылытқыштары бар 1350-15000С температурасын алуға мүмкіндік беретін электрлі пештерін пайданылады.

Жұмысты орындау тәртібі:

Шихтаны пешке орналыстырмай жатып алдын ала тигельдерде орналастырып аламыз. Әдетте тигельдердің көлемінің жартысына дейін толтырамыз. Пісіру кезінде тигельдерде (бір немесе бірнеше) алдын ала балқытылған брикеттерді ендіру арқылы жүргізіледі.

Тигельдерді пешке орналастыру кезінде орналасқан схемасын құрайды. Мұндай схема дұрыс ретпен дайындауды аяқтағаннан кейін тигельдерді алу үшін қажет. Бір мезгілде шыны балқыту пештеріне әртүрлі тигельдер санының мөлшеріне байланысты орнатуға болады.

Шыны балқыту алдында жылу режимі орнатылады, температура жылдамдығының артуын қамтамасыз ету үшін қажет болып табылады,оған максимальды температура мен ұзақтығының әсері және де пеш салқындату режимі байланысты. Әдеттегі жылу режимі графикалық координациялық түрінде көрсетіледі«температура-уақыт»(сурет 1). Шынының химиялық құрамына қайнау температурасының графигі айтарлықтай өзгеріп отыруы мүмкін.

Сурет-1. Шыны балқытудың температуралық режимі.

Шыны балқытудың жылу режимі практикалық тәжірибеге байланысты жүргізіледі.

Балқытудың аяқталуы үлгілерді визуальды тексеру арқылы жүргізіледі, болат шыбық болғанша. Шыны балқытылған болып саналады, егер үлгі ол біртекті және бірнеше ірі газ көпіршіктері болмаған жағдайда. Температуралық режим әдетте дисплейде бақыланады. Температураны зертханалық журналға әр 30 минут сайын жазып отырады. Ол үшін металл үстел мен тиісті пішіндер болуы керек. Зертханалық жағдайда қарапайым қалыптарға орналастырылады.

Шыны өндірудің қажеті жоқ кезде, тигельдер пеште салқындағанша тұрады. Шыны массасын қажет болған жағдайда гранульдеп, ыдысқа 2-3л ысдысқа су құю арқылы жүреді.

Өнімдер күйдірілген болуы тиіс. Күйдірудің температуралық режимін анықтау есептеу арқылы жүреді. Шыныны муфельді пеште күйдіреді. Күйдіруден кейін тигельдер пеште қалдырса, салқындату пеште күйдіру үйлеседі. Күйдіру сапасын полярископ немес поляриметр арқылы тексерілуі тиіс. Дайындалған және күйдірілген шыныны мұқият визуалды тексеруден балқыту қасиеттерін бағалаудан жүргізіледі.

Зертханалық жұмыс № 7

Шыныны көбіктендіру

Жұмыстың мақсаты: Шыныны көбіктендіру

Жұмыс уақыты:-4сағат

Көбікті шыныны алуға жеңіл кеуекті материал, қатайтылған шыны көбік ұсынылады.

Технологиясына қарай алынуы, қасиеттері мен мақсаттарына қарай жылу оқшаулауын ажырату, эвожұтылу, сүзгілеу және техникалық көбік шыны болып қарастырылады.

Көбікті шыны - кеуекті жылу және дыбысты оқшаулау материалы кеуекті 85-95% тең. Көбік шыны мақсатына байланысты жабық немесе тесігін байланыстыратын болады. Жылу оқшаулағыш көбікті шыны үшін жабық клетка, дыбысты оқшаулауға байланыстырушы ретінде қолданылады.

Көбікті шыныны ұнтақтау әдісі арқылы өндіреді, қайнатылатын шыны ұнтағының қоспасын қыздыру арқылы газ түзуші қалыптасуына ықпал етеді.

Жұмыстың орындалу реті:

Жылу оқшауланған шыны көбігін алу үшін орташа тығыздығы 160÷180 кг/м3майда, беттік алаңы 6000 см2/г болатыны алынады.

Газ түзуші сапасын алу үшін сынамамен бірге: әктас, кокс, антрацит қолданылады.

Шыны шихтасын фарфорлы ступкада ұнтақ түріне дейін майдалап, № 0,12 електен өткізіледі. Содан кейін 3 порциалы шынылы ұнтаққа газ түзуші ретінде белгілі бір мөлшерде бояғыштар (ұнтақ оксидтер Fe, Cr, Co және т.б. ),шыны үлгілерінің маркасын анықтау үшін қоспаны мұқият араластырады. Өте мұқият шихтаның гомогенизациясының қажеттілігіне назар аудару керек, тек осы жағдайда ғана кеуекті материалдардың біркелкі сапасын алуға болады. Қоспаларды көбіктендіру үшін алдын ала дайындалған 5x5x5см мөлшердегі металдық пішіндер пайданылады, қабырғаларына глиналы саз жағу керек, процесс кезінде жабысып қалудан сақтайды.

Дайындалған қоспаны шыныны көбіктендіру үшін біркелкі формаларға орналастырып, 40-50% көлемге дейін толтырылады. Содан кейін үлгілерді қызып тұрған 6000С  электрлі муфельді пешке қоямыз(сурет 1).

сурет 1. Электрлі муфельді пеш.

Пеш камерасында үлгілер тұрақты температуралы зонада орналастырылады. Ары қарай балқыту 8500С температураға дейін 40-50 минут жүргізіледі. Температураның көтерілу жылдамдығы 6-100С/мин. Үлгілер осы температурада 30 минут бойы сақталынады. Соңғы қадамы үлгілерді күйдіруден кейін – пеште өздігінен бояу салқындату процесі 8500С  температурадан 500С- ға дейін 18-20 сағат аралығында жүреді.

Шынының көбіктенуі режимі 2 суретте көрсетілген.

Сурет-2. Шынының көбіктенетін температуралық –уақытының режимі.

Үлгілерді өңдіруден кейін олардың жиектерін кесу арқылы көрсетілген өлшемдерді аламыз.

Көбіктелген шыны үлгілерінің қасиеттерін анықтау әдістері.

Тығыздықты анықтау

Тығыздықты анықтау үшін алынған үлгілерден көбіктіні шыныға келесі құрал-жабдықтар қажет:

- электронды таразы

- штангенциркуль

Алдымен электронды таразыда үлгілердің массасын анықтап алып, одан кейін штангенциркуль арқылы ұзындығы, ені және биіктігі арқылы көлемін табады.

Формула бойынша =, алынған үлгілердің тығыздығы.

Көлемі бойынша су сіңіргіштігін анықтау.

Су сіңіргіштігін анықтау үшін алынған үлгілерден көбіктіні шыныға келесі құрал-жабдықтар қажет:

- электронды таразы

- электрлі плитка

- термостақан

Бірінші электронды таразыда үлгінін салмағын анықтайды, үлгілерді содан кейін 1 сағатқа ыстық суы бар термостақанға батырып, электрлі плитаға қоямыз. Үлгілер суға толық батырылуы тиіс. Оларды алып, ылғалды сүрткішпен сүртіп және электронды таразыда өлшейміз.

Формула бойынша  ,орташа салмағын табамыз.

Мұнда:қайнаған суға дейінгі массасы,г.

қайнаған судан кейінгі салмағы,г.

Содан кейін формула бойынша , % алынған үлгілерден су сіңіргіштігін анықтаймыз.

Жалпы кеуекті анықтау.

Алынған көбік шынының  кеуектілігін анықтау үшін көлемі мен массасын білу қажет, сонымен қатар қоспаның тығыздығын білу қажет.

Формула бойынша  , көлемін табамыз.

Мұнда: m-бастапқы үлгідегі масса;

p-қоспаның тығыздығы, г/см3;

Vобр-бастапқы үлгідегі көлем, см3

Осыдан формула бойынша , %, есептелінген үлгілердегі кеуектілік.

Қоспаның тығыздығын анықтау үшін гидростатикалық есептеу әдісі формула бойынша

Мұнда: -қоспаның тығыздығы, г/см3

-ауадағы үлгілердің салмағы;г.

-сұйықтықтағы үлгілердің салмағы, г.

-сынақ температурасындағы сұйықтықтың тығыздығы, г/см3.

-сынақ температурасындағы ауадағы тығыздығы, г/см3

Ашық кеуектілікті анықтау.

Алынған көбік шынының ашық кеуектілігін анықтау үшін алдымен су сіңіргеннен кейінгі үлгілердің массаларын  өлшейміз.

Формула бойынша , ашық кеуектілік үлгісі есептелінеді.

Мұнда: бастапқы үлгідегі масса,г.

қайнағаннан кейінгі үлгінің массасы;г.

бастапқы үлгідегі көлем, см3

Жабық кеуектілікті анықтау.

Жабық кеуектілікті анықтау үшін шыны көбікті үлгілерден жалпы және ашық кеуектілікті білу қажет.

Формула бойынша , жабық кеуектілік үлгісі есептелінеді.

Жұмыстың нәтижелерін кестеге жазамыз (кесте 1).

Кесте 1. Ұнтақтау әдісі арқылы көбікті шыны алу

| Шихта құрамы | Температура және уақыт | Көбіктену коэффиценті | Көбікті шынының сипаттамалары |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тығыздығы г/см3 | Су сіңіргіштігі,% | Кеуектілік % |

Зертханалық жұмыс № 8

Шыныны тегістеу және жылтырату

Жұмыстын мақсаты: Шыныны тегістеу және жылтырату

Жұмыс уақыты: 4 сағат

Шыны үлгісін тегістеп және жылтырату үшін шыны үлгісін дайындау жүзеге асырылады,зерттеу үшін, мысалы ,микроқаттылық, жарық берілуі,беріктік көрсеткіштері және т.б.

Қол жетімді және арзан табиғи кварц құмы, жоғары сапалы жылтыратылған бетін алуға мүмкіндік береді.

Сонымен қатар кварц құмын жылтырату процесінің тиімділігі әлдеқайда төмен , басқа үлгідегі материалға қарағанда.

Пайдаланатын құм дәндерінің мөлшері 300ден 15 мкм болуы керек. Дәндердің 300 мкм асатын болса кварц құмдарын пайдалану тиімді емес, айтарлықтай процестің тиімділігін арттыру емес. Соңғы ұнтақтау майдалау кезеңі тегістеу фракцияның сапасын жақсартады.

Барлық осы талаптар сақталып процесті жүргізу үшін жалпақ шыныны тегістеу үшін кварц құмының 9 фракциялы процессі дайындалуы мүмкін:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15-20 | 20-28 | 28-40 | 40-56 | 56-78 | 78-109 | 109-153 | 153-214 | 214-300 |

Жұмыстың орындалу реті:

Шыны үлгілерді жылтырату үшін зертханалық жағдайда алынған металл плиткалардың  өлшемі 30х30,50х50 диаметрі 30мм болатын үлгілерді пайдаланады. Шыны үлгілер жалында жылтыратылған, бірақ жоғары беті тегіс емес болады.

Тегістеу үшін кварц құмының 4 фракциясынмен елеуге дайындалған жөн: 310-250, 250-100, 100-70, <70 мкм.

Құмның мөлшері әр фракцияға 200г кем болмауы керек. Үлгілерді механикалық өңдеу үшін 0,1 дәлдіктегі таразыда өлшейді, және орташа қалыңдықтағы штангенцеркульдің көмегімен анықтайды.

Тегістеу шыныны ұнтақтау зертханасында өндіріледі, жылтыратуға үлгілердің күкірт беттік шегіне жеткен ең майда құм қолданылады.

Тегістеу  үшін жылтырату  машиналарының орташа шайбасы пайдаланылады, киіз арқылы, жабдықталған, жоғары беттік шегіне сулы суспензия енеді. Процесс шыны белгі айнадай болғанша жалғасады.

Жылтыратылғанға дейінгі үлгілердің бір жақ бетінің шайбаларын қыздырып, үлгілерді алып, шайбаны қалған смоладан тазартады. Содан кейін үлгілердің екінші бетін жылтыратып, және тегістейді. Процесс соңында әр үлгінің жылтыратылған салмағын және қалыңдығын өлшейді.

Нәтижелерді формулаға салып, кесте 1 жазады.

| Шыны түрі | Үлгілердің № | Үлгілердің қалыңдығы мен салмағы |  | Үлгілердің фракциялық дайындау уақыты мкм |  |  |  | Сапалы беттік шегінің ерекшелігі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бастапқы | соңы | 315-250 | 250-100 | 100-70 | <70 |  |

Зертханалық жұмыс № 9

Тегістеу процесінің жылдамдығына әртүрлі факторлардың әсерін зерттеу

Жұмыстың мақсаты: тегістеу процесінің жылдамдығына абразивті дәндердің мөлшерінің әсерін зерттеу

Жұмыс уақыты: -2сағат.

Жұмыста екі абразивті материалын қолданады - құм және электрлі корунд, түрлі қаттылғы бар және абразивті өнімділігі бар (кесте 1).

Кесте 1-Абразивтік материалдардың физика-механикалық қасиеттері

| Материал | Тығыздық, кг/м3 | Микротығыздық, МПа | МООС шкаласы бойынша қаттылық | Салыстырмалы абразивті өнімділігі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Құм | 2600 | 11000 | 7 | 1 |
| Гранат | 4050 | 14500 | 7-7,5 | 2-2,5 |
| Корунд | 3700 | 22100 | 9 | 5,5 |
| Электрлі корунд | 3900 | 20000 | 9 | 5-6 |
| Кремний карбиді | 3200 | 33100 | 9,2 | 8,7 |
| Алмаз | 3500 | 100000 | 10 | 30 |

Шыны үлгілерінің қалыңдығы кем дегенде 6мм болатындай 50x50мм өлшеуден алты дана үлгі қиып алынады.

Әрбір сынаманы техникалық таразыда ±0,01 дәлдікте өлшейді. Тегістеуді зертханалық стаканда өндіреді, әрбір үлгіге сынамаларды түрлі фракцияларды пайдаланады.

Барлық үлгілерді тегістеу кезінде пайдаланылатын материалдардың абразивті қызметінің сенімді салыстырмалы сипаттамаларын алу маңызды: экперименттік талаптарының мөлшері, су мөлшері, тегістеу уақыты.

Жұмыстың орындалу реті:

Тегістеуішке абразив ұнтағын 20-30г мөлшерде сеуіп, қолмен ылғалдап, үлгілерді тегістеу бетіне сығымдайды. Станокты қосып және тегістеу процесін жүргізеді, үлгілердің тұрақты қысымын сақтауға тырысып, біркелкі шынының барлық бетін бұрып жүргізеді.

Абразивтердің әртүрлі фракцияларымен тегістеу процесі кезіндегі жойылған мөлшердегі шыны материалын (Δm) анықтайды, процесс біткеннен кейін 10 минуттан соң жуылған және кептірілген үлгілерді өлшейді.

Әртүрлі абразивтердің фракциясына шыны мөлшерінің тегістеу процесінің жылдамдығы есептеледі, шыны бетінің жойылған уақыт бірлігінде.

Жұмыс нәтижелерін кесте 2- жазылады.

Кесте-2. Әртүрлі мөлшердегі дәндердің абразивті шыныны тегістеу қарқындылығы.

| Үлгілердің № | Үлгілердің түрлері | Дәндердің мөлшері, мкм | Үлгілердің салмағы m 103, кг |  | Тегістеу жылдамдығы V, кг/м2 ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | басталуы | соңы |  |

Жакипбаев Бибол Ермуратович

Күлмаханова Ақжібек Шәкімаралқызы

«ШЫНЫ ЖӘНЕ СИТАЛДАРДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯСЫ-2» пәні бойынша зертханалық жұмыстарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

5B075300 «Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық  технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған

Басылымға дайындалған ___________

Қағаз өлшемі _______________

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлем _____

Басылым ________ дана. Бұйрық № _______

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің басылымы

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспа орталығы, Шымкент қаласы, Тауке хана даңғылы, 5