Б.О. Есимов, Т.А.Адырбаева

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

И ИХ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Конспекты лекций

Шымкент, 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.АУЭЗОВА

Б.О. Есимов, Т.А.Адырбаева

ПРИОРИТЕТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

И ИХ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Конспекты лекций

для магистрантов специальности

6М075300-Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов

Шымкент

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова

2016

УДК 378 (075.8):666.9

ББК 38.3я73

Е83

Приоритетные строительные материалы и их минерально-сырьевое обеспечение. Конспекты лекций /Есимов Б.О., Адырбаева Т.А. - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016.- 195с.

Конспекты лекций предназначены для магистрантов специальности 6М075300 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов.

Конспекты лекций посвящены вопросам производства строительных материалов в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Рассматриваются приоритетные виды деятельности в производстве строительных материалов и приоритетные строительные товары, производство приоритетных изделий строительной керамики и огнеупоров, производство приоритетных изделий из стекла, производство цемента, извести, строительного гипса и асбестоцемента, минерально-сырьевой потенциал производств приоритетных строительных материалов в Республике Казахстан, тенденции в развитии производства строительных материалов в зарубежных странах.

Рецензенты:

Ермолов П.В. –    академик НАН РК, д.г-м.н., главный научный сотрудник

Института комплексного освоения недр МОиН РК

Сулейменов Ж.Т. - академик НАН РК, д.т.н., профессор

ТарГУ им. М.Х.Дулати

Сатаев М.И. –       член-корреспондент НАН РК, д.т.н., профессор,

проректор по научной работе и международным связям

ЮКГУ им.М.Ауэзова

Рекомендованы к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ            им. М.Ауэзова, протокол № ___ от _____ 201__г.

ISBN

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |  |  |  | Стр. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лекция 1 |  |  |  |  |
|  | Введение |  |  |  |
| 1 | Государственная программа индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы - часть промышленной политики Республики Казахстан |  |  |  |
|  | 1 | Цель и задачи Государственной программы индустриально-инновационного развития |  |  |
|  | 2 | Производство строительных материалов – важный сектор экономики |  |  |
|  | 3 | Приоритетные виды деятельности в производстве строительных материалов |  |  |
|  | 4 | Приоритетные строительные товары |  |  |
| Лекция 2 |  |  |  |  |
| 2 | Производство приоритетных изделий строительной керамики и огнеупоров |  |  |  |
|  | 1 | Стеновая керамика |  |  |
|  | 2 | Черепица |  |  |
| Лекция 3 |  |  |  |  |
|  | 1 | Дренажные трубы |  |  |
|  | 2 | Канализационные трубы |  |  |
| Лекция 4 |  |  |  |  |
|  | 1 | Химически стойкие (кислотоупорные) изделия |  |  |
|  | 2 | Плитки для полов |  |  |
|  | 3 | Фасадные плитки |  |  |
| Лекция 5 |  |  |  |  |
|  | 1 | Облицовочные глазурованные плитки |  |  |
|  | 2 | Керамогранит |  |  |
| Лекция 6 |  |  |  |  |
|  | 1 | Санитарные керамические изделия |  |  |
|  | 2 | Керамзит и аглопорит |  |  |
| Лекция 7 |  |  |  |  |
|  | 1 | Вспученный перлит |  |  |
|  | 2 | Вспученный вермикулит |  |  |
| Лекция 8 |  |  |  |  |
|  | 1 | Огнеупорные изделия |  |  |
| Лекция 9 |  |  |  |  |
| 3 | Производство приоритетных изделий из стекла |  |  |  |
|  | 1 | Листовое стекло |  |  |
|  |  | 1.1 | Свойства листового стекла |  |
|  |  | 1.2 | Получение листового стекла |  |
|  |  | 1.3 | Составы листовых стекол, сырье и подготовка шихты |  |
| Лекция 10 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | Стекловарение и методы формования |  |
|  | 2 | Стекловолокна |  |  |
| Лекция 11 |  |  |  |  |
| 4 | Производств цемента, извести, строительного гипса и асбестоцемента |  |  |  |
|  | 1 | Портландцемент |  |  |
|  | 2 | Воздушная и гидравлическая известь |  |  |
| Лекция 12 |  |  |  |  |
|  | 1 | Гипс для строительных целей |  |  |
|  | 2 | Асбестоцемент |  |  |
| Лекция 13 |  |  |  |  |
| 5 | Производств бетонных и железобетонных изделий |  |  |  |
|  | 1 | Тяжелый бетон |  |  |
|  | 2 | Легкий бетон |  |  |
| Лекция 14 |  |  |  |  |
|  | 1 | Железобетонные изделия |  |  |
|  | 2 | Фибробетон |  |  |
| Лекция 15 |  |  |  |  |
| 6 | Минерально-сырьевое обеспечение производств приоритетных строительных материалов в Республике Казахстан |  |  |  |
|  | 1 | Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий |  |  |
|  |  | 1.1 | Месторождения каолиновых, огнеупорных и тугоплавких глин, пригодных для производства строительной керамики и огнеупоров |  |
| Лекция 16 |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | Месторождения суглинков и лессовидных суглинков, пригодных для кирпича, пригодных для производства керамического кирпича |  |
| Лекция 17 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3 | Месторождения бентонитов, пригодных для производства керамзита |  |
| Лекция 18 |  |  |  |  |
|  |  | 1.4 | Месторождения полевошпатового сырья, пригодного для производства строительной керамики |  |
| Лекция 19 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 | Месторождения вермикулитового сырья, пригодного для производства вспученного материала |  |
| Лекция 20 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6 | Месторождения перлитов, пригодных для производства вспученных материалов |  |
| Лекция 21 |  |  |  |  |
|  |  | 1.7 | Месторождения волластонитового сырья, пригодного для производства строительной керамики |  |
| Лекция 22 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8 | Месторождения талькового и пирофиллитового сырья, пригодного для производства огнеупоров и строительной керамики |  |
| Лекция 23 |  |  |  |  |
|  | 2 | Минерально-сырьевая база производств стекла. Месторождения кварцевых песков, пригодных для производства стекла |  |  |
| Лекция 24 |  |  |  |  |
|  | 3 | Минерально-сырьевая база производств цемента, асбестоцемента, извести и строительного гипса |  |  |
|  |  | 3.1 | Месторождения сырьевых источников глинистых и суглинистых компонентов для цементной шихты |  |
| Лекция 25 |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Месторождения сырьевых источников карбонатного компонента для цементной шихты |  |
| Лекция 26 |  |  |  |  |
|  |  | 3.3 | Месторождения сырьевых источников кремнеземистого компонента для цементной шихты |  |
| Лекция 27 |  |  |  |  |
|  |  | 3.4 | Месторождения асбестового сырья |  |
| Лекция 28 |  |  |  |  |
|  |  | 3.5 | Месторождения гипсо-ангидритного сырья |  |
| Лекция 29 |  |  |  |  |
|  |  | 3.6 | Месторождения карбонатных пород для выжига извести |  |
| Лекция 30 |  |  |  |  |
| 7 | Тенденции в развитии производства строительных материалов в зарубежных странах |  |  |  |
|  | Литература |  |  |  |

Лекция 1

План лекции

- Цель и задачи Государственной программы индустриально-инновационного развития

- Производство строительных материалов – важный сектор экономики

- Приоритетные виды деятельности в производстве строительных материалов

- Приоритетные строительные товары

ВВЕДЕНИЕ

Конспекты лекций составлены для магистрантов специальности 6М075300-Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов, подготавливаемых в рамках Государственной программы индустриально – инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы.

Государственной программы индустриально – инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы определены приоритетные виды деятельности. Среди них производства листового стекла; полых стеклянных изделий; стекловолокна; огнеупорных изделий; керамических покрытий и плит; кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины; керамического гигиеничного сантехнического оборудования; керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры; цемента; извести и строительного гипса; изделий из гипса для строительных целей; изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента; строительных изделий из бетона; сухих бетонных смесей и др.

Приоритетные виды деятельности в области неметаллических минеральных продукций охватывают все траектории производств силикатов и материалов на их основе - стекло, огнеупоры, керамика, цемент, бетон.

Начатое строительство завода листового стекла в г.Кызылорде решит проблему импортозамещения.

Для керамической отрасли отечественной промышленности полезен российский опыт, где лет 10-15 тому назад в аналогичных случаях заводы удалось полностью переоснастить современным оборудованием из ведущих компаний Италии и Испании, а также осуществить трансферт инновационных технологий. Отечественный опыт позволит получить шамот, динас и алюмосиликатные огнеупоры мирового стандарта.

Примечательно, что Казахстан располагает минеральными ресурсами всех видов силикатного горнорудного сырья, ничем не уступающими по качеству и запасам известным зарубежным.

В конспектах лекций рассматриваются основы технологии производств всех приоритетных изделий, предусмотренных Государственной программой индустриально – инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Описан опыт передовых мировых производителей аналогичных товаров. Обобщены и приведены материалы минерально-сырьевого потенциала.

В конспектах лекций, помимо нижеперечисленных источников, использованы  публикации известных ученых по химической технологии силикатных материалов и месторождениям полезных ископаемых: А.И.Августиника, П.П.Будникова, В.Л.Балкевича, А.С.Бережного, И.А.Булавина, Г.В.Куколева, Д.Н.Полубояринова, Р.Я.Попильского, Н.М.Павлушкина, П.Д.Саркисова, Г.И.Горчакова, Ю.М.Баженова, Ю.М.Бутта, М.М.Сычева, В.В.Тимашова, А.А.Пащенко, С.М.Зубакова, А.А.Балакирева, Т.А.Абдувалиева, С.Т.Сулейменова, И.Г.Лугигиной, К.К.Карибаева, Н.Г.Рухлина, А.А.Абдулина, Ю.А.Алехина, А.Д.Дюсенбаева, М.А.Исмаилова, В.Г.Сагунова и др.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НА 2015-2019 ГОДЫ - ЧАСТЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Основанием для разработки Государственной программы индустриально – инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы явились:

- Указ Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года №922 «О Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года».

- Послание Главы государства народу Казахстана от 17 января 2014 года «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее».

- Поручение Главы государства, данное на XXVI пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан.

Цель программы – стимулирование диверсификации и повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности.

Целевые индикаторы Государственной программы достижение к 2019 году следующих экономических показателей к уровню 2012 года:

- прироста объемов произведенной продукции обрабатывающей промышленности на 43% в реальном выражении;

- роста валовой добавленной стоимости в обрабатывающей промышленности не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;

- роста производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза в реальном выражении;

- роста стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,1 раза;

- снижения энергоемкости обрабатывающей промышленности не менее чем на 15 %;

- роста занятости в обрабатывающей промышленности на 29,2 тыс. человек.

В результате проводимых реформ с момента реализации ГПФИИР доля инновационно-активных предприятий возросла с 4% до 7,6%, в 3 раза возросли затраты предприятий на технологические инновации (с 113,5 до 326 млрд. тенге), аналогично в 3 раза вырос объем инновационной продукции (с 111,5 до 379 млрд. тенге). По фактору «Инновации» Глобального индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума Казахстан улучшил рейтинг на 18 позиций и занял 84 место, по фактору «Технологическая готовность» - на 25 позиций (57 место).

В Программе учитывались рыночные перспективы, потенциальный экономический эффект от развития сектора и возможности данного сектора в Республике Казахстан.

Выбраны 6 приоритетных отраслей - металлургия, химия, нефтехимия, машиностроение, строительные материалы, пищевая промышленность. Они разделены на 14 секторов, среди которых и производство строительных материалов.

1 Цель и задачи Государственной программы индустриально-инновационного развития

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы утверждена указом Президента Республики Казахстан  от 1 августа 2014 года №874.

Цель программы – стимулирование диверсификации повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности. Как известно, диверсификация – разностороннее развитие производства, направленное на расширение ассортимента выпускаемой продукции.

Задачи программы:

- опережающее развитие обрабатывающей промышленности;

- повышение эффективности и увеличение добавленной стоимости в приоритетных секторах;

- расширение рынков для реализации несырьевых товаров;

- увеличение продуктивной занятости;

- придание нового уровня технологичности приоритетным секторам обрабатывающей промышленности  и создание основы для развития секторов будущего через формирование инновационных кластеров;

- стимулирование предпринимательства, развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности.

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии «Казахстан-2050».

2 Производство строительных материалов – важный сектор экономики

Программа является логическим продолжением Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы. Программа является частью промышленной политики Казахстана и сфокусирована на развитии обрабатывающей промышленности с концентрацией усилий и ресурсов на ограниченном числе секторов, региональной специализации с применением кластерного подхода и эффективном отраслевом регулировании.

Производство строительных материалов – важная стабильно растущая отрасль экономики Казахстана, обеспечивающая 8,6% объемов производства обрабатывающей промышленности. Приоритетность данного сектора определяется с одной стороны – внутренним спросом строительной индустрии, возможностями развития и реализации отечественной продукции на рынках стран макрорегиона, с другой стороны – наличием собственной сырьевой базы и потенциалом казахстанских предприятий.

Емкость внутреннего рынка строительных материалов составляет почти 800 млрд.тенге. Импорт строительных материалов составляет порядка                       2 млрд.долл. США. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарам составляет около 3 млрд. долл.США.

В секторе действует 1453 предприятия. Наиболее развитым является производства цемента, готового бетона, бетонных изделий, пластиковых труб, теплоизоляционных материалов.

Создание производств строительных материалов с высокой добавленной стоимостью предполагает привлечение международных ТНК. Крупными компаниями, входящими в список Global 2000, уже работающими в Казахстане, являются: германская Heidelberg Cement (Бухтарминская цементная компания, Каспий Цемент, Байказ Бетон, Бектас Group), швейцарская  Sika (добавки для бетонов, цементные смеси, материалы для промышленных полов, защитные материалы для бетона и стали, герметики и другие). Из числа крупных глобальных компаний, не входящих в список  Global 2000, в Казахстане работает германская компания Knauf, производящая строительные материалы из гипса, а также французская цементная компания Vicat Group.

Некоторые ключевые барьеры сектора:

- недостаточное развитие современных технологий производства строительных материалов;

- высокая энергоемкость производства строительных материалов;

- отсутствие аккредитованных испытательных лабораторий для сертификации строительных материалов на соответствие нормам и стандартам Европейского союза, что связано с постепенным переходом строительных норм и правил на еврокоды с 2015 по 2020 годы;

- нехватка кадров соответствующей квалификации.

3 Приоритетные виды деятельности в производстве строительных материалов

Приоритетными видами деятельности инновационного сектора производства строительных материалов, помимо производственных материалов из древесины и пластмасс, определено производство неметаллических минеральных продукций (таблица 1.1).

Приоритетным становится производство новых и усовершенствованных высокотехнологичных современных энергосберегающих материалов, безопасных для здоровья человека и экологии.

Как видно из таблицы 1.1, приоритетные виды деятельности в области неметаллических минеральных продукций охватывают все траектории производств силикатов и материалов на их основе - стекло, огнеупоры, керамика, цемент, бетон.

Организация собственного производства листового стекла в Кзыл-ординской области решит проблему импортозамещения, откроет путь к широкому развитию деятельности по производству и обработке прочих стеклянных изделий - многослойных, закаленных и тонированных стекол, стеклопакетов, декоративных стекол, светотехнических изделий и др.

В деле поднятии керамической отрасли отечественной промышленности полезен российский опыт, где лет 10-15 тому назад в аналогичных случаях ведущие заводы по производству керамических плиток, керамогранита и санитарных керамических изделий удалось полностью переоснастить современным оборудованием из ведущих компаний Италии и Испании, а также осуществить трансферт инновационных технологий.

Немаловажно, что Казахстан располагает разнообразными минеральными ресурсами всех видов керамического сырья, ничем не уступающими по качеству и запасам известным зарубежным.

Экономический эффект от развития отечественного производства огнеупорных изделий для черной и цветной металлургии, машиностроения, цемента, керамических материалов и прочих отраслей промышленности предвидеть не  трудно. Отечественный опыт в этой отрасли, материально-техническая база и высококачественные глиноземные и кремнеземные виды минерального сырья позволят получить шамот, динас и алюмосиликатные огнеупоры мирового стандарта.

Государственная программа предусматривает применение новых и усовершенствованных технологий для обеспечения конкурентоспособности, снижения энергозатрат в производстве цемента, извести, гипса, бетона и изделий из бетона. Республика Казахстан не только обеспечивает себя цементом, но и экспортирует его в зарубежные страны.

Таблица 1.1

Приоритетные виды деятельности по производству неметаллических минеральных продукций

| ОКЭД-6 (Общий классификатор экономической деятельности) | Наименование вида деятельности |
| --- | --- |
| 2311 2312 2313 2314 2319 | А. Стекло Производство листового стекла Формование и обработка листового стекла Производство полых стеклянных изделий Производство стекловолокна Производство и обработка прочих стеклянных изделий |
| 2320 | Б. Огнеупоры Производство огнеупорных изделий |
| 2331 2332 2342 2343 2349 | В. Керамика Производство керамических покрытий и плит Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины Производство керамического гигиеничного сантехнического оборудования Производство керамических электроизоляторов и изолирующей арматуры Производство прочих керамических изделий |
| 2351 2352 2362 2365 | Г. Цемент Производство цемента, включая клинкера Производство извести и строительного гипса Производство изделий из гипса для строительных целей Производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента |
| 2361 2363 2364 2369 | Д. Бетон Производство строительных изделий из бетона Производство бетона готового для использования Производство сухих бетонных смесей Производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента |

4 Приоритетные строительные товары

Для решения задачи по освоению выпуска новых видов конкурентоспособных строительных материалов с высокой добавленной стоимостью ГП ИИР определен перечень приоритетных товаров (таблица 1.2).

В программе отмечено, что для производства сантехкерамики, кафеля, керамогранита в настоящее время отсутствует важное звено в технологической цепочке глинообогатительное производство по переработке и обогащению глин из имеющихся месторождений. Из-за этого недозагружены мощности предприятия по производству кафеля, керамогранита (Шымкент, Талдыкорган) и не может быть начато производство сантехкерамических изделий.

Таблица 1.2

Приоритетные товары

| КПВЭД-4 (Классификатор приоритетных видов экономической деятельности) | Наименование товарной группы |
| --- | --- |
| 233110 232012 231112 239919 239912 234210 231312 | Плитка керамическая Кирпичи огнеупорные Стекло листовое Теплоизоляционные материалы Материалы кровель-битумные и гибкая черепица Сантехкерамика Стеклотара (посуда для питья из стекла) |

Для производства листового стекла также возникает необходимость создания производства по обогащению кварцевого песка.

Приоритетными товарами также должны стать ретроматериалы: керамзит, пеностекло, вспученный вермикулит, пемза а также производство многокомпонентных вяжущих.

Контрольные вопросы

- Обосновать цель и обобщить задачи Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы

- Обосновать, что производство строительных материалов – важный сектор экономики.

- Обосновать выбор приоритетных видов деятельности в производстве строительных материалов и перечня приоритетных строительных товаров

Лекция 2

План лекции

- Стеновая керамика

- Черепица

ПРОИЗВОДСТВО ПРИОРИТЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ И ОГНЕУПОРОВ

Строительную керамику по техническому назначению подразделяют на:

- стеновую (кирпич, керамические камни);

- фасадную (лицевой кирпич, плитки);

- кровельную (черепица);

- канализационные и дренажные трубы;

- санитарно-техническую (умывальные столы, унитазы, ванны и др.);

- плитки облицовочные и для полов;

- кислотоупорные изделия;

- заполнители для бетонов (керамзит, аглопорит, вспученный перлит).

Разновидностями стеновой керамики являются кирпич обыкновенный, дырчатый, щелевой, пористо-дырчатый, полуторный, пустотелые камни, кратные по размеру кирпичу.

К фасадной керамике относят кроме лицевого кирпича также прислонные и закладные плиты, архитектурно-художественные детали, различные плитки – фасадные облицовочные, мозаичные, цокольные.

Производство строительной керамики является важной отраслью народного хозяйства.

Огнеупорными называют изделия, имеющие огнеупорность не ниже      1580 0С и предназначенные для возведения и футеровки тепловых агрегатов. Эти материалы должны обладать целым комплексом специфических свойств: огнеупорностью, строительной прочностью при высоких температурах, шлакоустойчивостью, постоянством объема в службе.

В зависимости от их химико-минералогического состава огнеупорные изделия подразделяют на: кремнеземистые, алюмосиликатные, магнезиальные, углеродистые, цирконийсодержащие, карбидокремниевые и др.

Типичный представитель кремнеземистых огнеупоров - динас. Это огнеупорные изделия, содержащие не менее 93% SiO2 и обжигаемые при таких температурах, которые обеспечивают перекристаллизацию содержащегося в них кремнезема в виде кварца в тридимит и кристобалит.

Алюмосиликатные огнеупоры - группа огнеупорных материалов, отличающихся соотношением Al2O3/ SiO2. Концентрация Al2O3 предопределяет конечный фазовый состав этих огнеупоров и соответственно их огнеупорность. Различают полукислые (Al2O3 - 15-28%), шамотные (Al2O3 - 28-45%) и высокоглиноземистые (Al2O3 более 45%) огнеупоры.

Магнезиальные огнеупоры включают: магнезитовые, доломитовые, форстеритовые и шпинелидные огнеупоры. Магнезитовые (периклазовые) огнеупоры производят из магнезита или оксида (гидроксида) магния. Доломитовые огнеупоры производят из доломитов (СаСО3·MgCO3). Форстеритовые огнеупоры состоят в основном из форстерита (2MgО·SiO2). Их производят из магнезиально-силикатных пород - оливинитов, серпентинитов и дунитов. Шпинелидные огнеупоры получают на основе шпинелей. К этой группе относятся магнезитохромитовые, хромомагнезитовые, периклазо-шпинелидные огнеупоры.

Цирконийсодержащие огнеупоры. К этой группе относятся циркониевые, цирконовые и бакоровые огнеупоры. Циркониевые огнеупоры производят из диоксида циркония (ZrO2), получаемого химической переработкой циркона - ZrSiO4.

Углеродсодержащие огнеупоры - это группа огнеупоров, обладающих уникальным сочетанием свойств, присущих плотному углероду. Различают графито-алюмосиликатные и углеродистые огнеупорные материалы.

Карбидкремниевые огнеупоры изготовляют на основе карбида кремния (SiС). Различают два вида: рекристаллизованные (SiС более 70%) и карбидкремнийсодержащие (SiС - 20-70%).

1 Стеновая керамика

Номенклатура стеновых материалов включает стеновую керамику - керамический кирпич и лицевой керамический кирпич, а также силикатный кирпич, стеновые блоки из ячеистого силикатного бетона, блоки из естественного камня, гипса, мелкие и крупные стеновые блоки, включая блоки стен подвалов.

В странах СНГ выпуск строительного кирпича (керамический и силикатный) составляет около 80-85% от общего производства стеновых материалов. В структуре производства строительного кирпича преобладает керамический кирпич.

В отечественной практике доля полнотелого керамического кирпича, обладающего низкой теплоэффективностью, постоянно снижается за счет ввода в эксплуатацию современных предприятий и остановки устаревших производств. Осуществляется массовый переход на производство пустотелых поризованных керамических кирпичей на импортном оборудовании по способу пластического формования и полусухого прессования.

Для производства кирпича используют такие виды минерального сырья:

- легкоплавкие глины и суглинки;

- трепелы;

- диатомиты;

- опоки;

- аргиллиты и другое природное сырье, содержащее глинистые минералы.

С целью улучшения свойств формовочной массы и готовых изделий, ускорения сушки, снижения температуры спекания, повышения прочности и морозостойкости применяют разнообразные добавки:

- кварцевый песок;

- дегидратированные глины;

- древесные опилки;

- шлаки, золы, отходы угледобычи и углеобогащения.

Формовочные свойства массы можно улучшить добавками высокопластичных глин, в частности бентонита, а также отходами, содержащими пластичную глину.

Используемые глины являются полиминеральными, отличаются по текстуре, зерновому и химическому составу, содержание отдельных оксидов колеблется в очень широких пределах, при этом характерно наличие больших количеств кварца, оксидов железа и кальция, а также заметного количества органических примесей.

Для производства изделий стеновой керамики предпочтительно используют глины с умеренной пластичностью, небольшой (3-4%) усадкой в обжиге и малым коэффициентом чувствительности к сушке.

Чрезмерная пластичность может вызвать деформацию изделий на стадии формования, а повышенная усадка ухудшает устойчивость садки изделий и может вызвать их завал в процессе обжига.

На современных заводах кирпич производят преимущественно методом пластического формования.

С целью разрушения природной текстуры глину предварительно обрабатывают на рыхлительной машине. Затем ее подают на вальцы грубого помола. Приготовление массы для формования производят в одно- или двухвальном смесителе, куда для увлажнения и улучшения формовочных свойств массы подают горячую воду или пар, а также корректирующие добавки. Формовочная влажность массы должна быть в пределах 18-23%.

Тщательно переработанную массу формуют на горизонтальных вакуумных ленточных прессах при давлении 0,2-0,5 МПа. Вакуумирование массы способствует повышению ее плотности, пластичности, улучшает формовочные и конечные свойства кирпича. Для формования используют также шнековые прессы.

Резку выходящего из пресса бруса осуществляют однострунным либо многострунными резательными автоматами.

Сушку заготовок до влажности 7-9 % обычно проводят в камерных или туннельных сушилках по обычным (40-70ч) или скоростным (15-40ч) режимам. Расход условного топлива составляет 190-200 кг на 1000 шт. кирпича.

Обжиг кирпича производят в основном в механизированных туннельных печах либо модернизированных кольцевых печах, которые являются весьма экономичными агрегатами, однако требуют затраты ручного труда.

При обжиге кирпича применяют твердое, жидкое и газообразное топливо.

Туннельные печи весьма разнообразны по своей конструкции, размерам, производительности и аппаратурному оснащению. Известны печи длиной до 48, 80, 117, 157м, шириной обжигового канала от 2 до 4,7м, средней производительностью от 8 до 50-60 млн.шт/год.

При обжиге строительного кирпича протекают следующие процессы:

- выделение механической и адсорбированной воды;

- окисление органических примесей;

- дегидратация глинистых минералов;

- разложение карбонатов, сульфатов;

- реакции в твердой фазе с образованием новых соединений;

- реакции с участием жидкой фазы с образованием после охлаждения стекловидной фазы;

- полиморфные превращения кварца;

- спекание массы, сопровождающееся усадкой.

Удаление воды, в том числе межслоевой из монтмориллонитовых глин, происходит до 200 0С, сопровождается паровыделением, которое может быть причиной образования «сушильных» трещин, что следует учитывать в период досушки обжигаемого кирпича.

Горение органических примесей начинается в интервале температур 300-400 0С, наиболее интенсивно протекает при 750-800 0С. Потери химически связанной воды происходят при 450-600 0С. Декарбонизация и разложения других солей начинается при 650 0С и в основном заканчивается при 900 0С.

В легкоплавких глинах жидкая фаза возникает при весьма низких (850-   900 0С) температурах за счет образования легкоплавких эвтектик, при этом также протекают различные реакции возникновением новых соединений.

В обожженных изделиях образуются следующие минеральные фазы:

- муллит  3Al2O3·2SiO2;

- герценит  FeO· Al2O3;

- фаялит  2FeO·2SiO2;

- анортит  CaO·Al2O3·SiO2;

- диопсид  CaO·MgO·SiO2;

- шпинель  MgO· Al2O3;

- кордиерит  MgO·2Al2O3·5SiO2;

- алюмоферриты разного состава и другие сложные алюмосиликаты.

С учетом процессов, протекающих в ходе обжига и связанных с выделением газообразных продуктов , изменением объема заготовок и других, строят режим обжига кирпича, где различают обычно четыре периода:

- «досушка» (до 200 0С) – удаление воды;

- «на дыму» (200-700 0С) – дегидратация, полиморфные превращения β-кварца в α-форму;

- «взвар» (700-950-1000 0С) – протекание основных реакций, спекание;

- «закал» - охлаждение.

ГОСТом установлена марочность кирпича, соответствующая его прочности при сжатии (кг/см2). Водопоглащение должно быть не менее 6%, морозостойкость не менее 25 циклов.

Поскольку часть стеновой керамики имеет пустотность, достигающую 30%, различают плотность полнотелого кирпича и изделий с искусственно созданной пористостью и пустотностью.

Одной из разновидностей стеновой керамики является лицевой кирпич для облицовки фасадов зданий, внутренних стен, монтажных клеток, вестибюлей, переходов и т.п.

Лицевой кирпич от обычного отличается качеством внешней поверхности за счет применения:

- естественно-окрашенного сырья и красящих добавок;

- нанесения декоративного покрытия;

- механической декорирующей обработки лицевой поверхности.

Наиболее распространено производство лицевого кирпича пластическим способом из природно-окрашенных светло-желтых и красножгущихся глин, в том числе из смесей глин разной окраски.

Для окрашивания сырья применяют минеральные добавки: марганцевые, хромовые и железистые минералы, различные известняки. С целью равномерного окрашивания добавки рекомендуется вводить в виде шликера или тонкомолотого порошка при тщательном перемешивании.

Изготовление кирпича с лицевым окрашиванием осуществляют на ленточном вакуум-прессе, при этом лицевой слой толщиной 2-5 мм наносят вторым ленточным прессом, соединенным с первым с помощью переходного устройства. Для основного слоя используют обычную глину, а для лицевого – беложгущиеся глины с добавками плавней.

Для создания лицевого слоя используют также приемы ангобирования и глазурования, а также методы механической обработки с помощью накатных рельефных роликов или гребенок.

Поверхность кирпича можно декорировать сыпучими порошками как искусственного (шамот, шлак, бой плиток), так и природного (песок, горные породы) происхождения.

Строительный полнотелый кирпич используется при устройстве фундаментов, цоколей, подвальных помещений, возведении наружных и внутренних стен зданий, колонн, столбов и других конструкций. Также используется при кладке печей, каминов, дымовых труб.

Строительный рифленый кирпич в основном применяется для стен и перегородок, требующих оштукатуривания, так как обеспечивает хорошее сцепление со штукатурными растворами.

Строительный полнотелый кирпич должен обладать высокой прочностью на сжатие, быть морозостойким.

Полнотелый кирпич иногда выпускают с технологическими пустотами для снятия внутренних напряжений (уменьшения количества трещин) при обжиге. Так как строительный полнотелый кирпич производится без пустот и с низкой пористостью, то ему свойственны такие характеристики, как низкое водопоглощение (до 8%) и высокая теплопроводность.

Силикатный кирпич применяют при возведении несущих стен многоэтажных зданий. Силикатный кирпич - это разновидность силикатного бетона на мелком заполнителе, имеющая форму и размеры стандартного кирпича. Он состоит из извести (примерно 10%), песка (примерно 90%) и небольшой доли добавок.

Отформованный кирпич подвергается автоклавной обработке - воздействию насыщенного водяного пара при температуре 170- 200 градусов C и давлении пара 8-12 атмосфер.

Цветной силикатный кирпич получается путем добавления красителя в замешиваемую массу. Для него характерно равномерное окрашивание по всей массе кирпича.

Силикатный кирпич и кирпич полусухого прессования нельзя использовать для кладки фундаментов и цоколей, для других частей здания, где присутствует влажность (в санузлах, ванных комнатах), так как это приводит к разрушению кирпича.

Основные характеристики силикатного кирпича:

- марка по прочности - М 125, М150;

- марка по морозостойкости - F15, F25, F35;

- теплопроводность - 0,38 - 0,70 Вт/м·°С.

Кирпич клинкерный применяют для облицовки цоколей, мощения дорог, улиц, дворов, облицовки фасадов.

Во влагонасыщенном состоянии клинкерный кирпич выдерживает минимум 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания. Ниже марки М400 его не выпускают.

Кирпич достигает высокой плотности благодаря особому сырью и технологии. В производстве данного вида материала используют тугоплавкие глины. Их обжигают до спекания при значительно более высоких температурах, чем принято для изготовления обычного строительного кирпича. Материал получается дорогой, и его использование целесообразно там, где эксплуатация элементов строений или дорожных покрытий проходит в жёстких условиях.

Шамотный кирпич используется как огнеупорный материал при устройстве топочных в печах и каминах. Он не вступает в реакцию с газами, шлаками, металлами и колошниковой пылью.

Шамотный кирпич изготавливают путем обжига спрессованного шамота - порошка и обожженной размолотой огнеупорной глины при температуре 1650 градусов. Также огнеупорную глину добавляют в кладочный раствор.

Шамот - зернистый (0,14 - 2 мм) материал, получаемый измельчением предварительно обожженной до температуры спекания глины. Его можно заменить измельченным браком керамических изделий. Шамот из огнеупорных глин используют для изготовления огнеупоров.

Огнеупорный кирпич является полнотелым, обладает высокой плотностью и способен выдерживать температуру свыше 1600°C, а также контакты с открытым огнём. Размеры кирпичей, в зависимости от назначения, могут отличаться от стандартного, как в меньшую, так и в большую стороны. Изготавливают огнеупорный кирпич классической, а также трапецеидальной, клиновидной и арочной формы.

Для кладки печей и труб используется отборный полнотелый керамический кирпич пластического формования марки не ниже М100 (правильной геометрии без трещин и сколов, без известковых включений). Такой кирпич обычно называют печным.

По современным технологиям создаётся пустотелый керамический камень, в массе которого образуется множество крохотных пор, понижая тем самым его плотность на 30%. Поэтому тепло он сохраняет в два раза лучше, чем обычный щелевой кирпич.

За счёт относительно невысокой плотности снижается вес камня и, следовательно, появляется возможность производить крупноформатные блоки, которые по размеру превосходят обычный кирпич в несколько раз (он заменяет 15 кирпичей).

Прочность изделий из поризованной керамики достаточна для строительства многоэтажных зданий с несущими стенами. Длина блока соответствует толщине несущей стены. Пазогребневая система стыков в торцах блока позволяет вести кладку без вертикальных швов, что сокращает «мостики холода» и, как следствие, сокращает теплопотери.

Для достижения такого же результата по теплосбережению стена из обычного кирпича должна быть в два раза толще стены из поризованного камня.

При использовании теплой керамики значительно улучшается звукоизоляция стен и перегородок. Кроме того, вес стен приводит к упрощению конструкции фундамента. В строительстве на этом можно существенно сэкономить: увеличить темпы кладки в 3-4 раза, уменьшить расход раствора в 3-5 раз, а рифленая поверхность блока позволяет легко оштукатурить стену.

Среди изветсных казахстанских заводов, выпускающих стеновую керамику:

- кирпичный завод "Keratek" (г.Караганда) - производит облицовочный керамичекий и рядовой пустотелый кирпич, а также керамический камень;

- кирпичный завод "Эскор Семей" керамического лицевого кирпича, оснащенный чешским технологическим оборудованием по лицензии немецких производителей кирпичной продукции;

- Кокшетауский завод по произву керамического лицевого кирпича ТОО "ENKI", оснащенный испанским оборудованием;

- Бурундайский завод стеновых материалов (г.Алматы), выпускающий пустотелый керамический кирпич, тротуарные плитки и сплиттерные блоки;

- Каскеленский кирпичный завод ТОО "Факел";

- Талгарский кирпичный завод, выпускающий одинарный керамический кирпич, кирпич диатомитовый, кирпич каминный и кирпич декоративный;

- кирпичный завод ТОО "Башан" (г.Астана), выпускающий рядовой керамический кирпич, а также печной и красный кирпич;

- кирпичный завод ТОО "Ашина Тас" (г.Астана, г.Кокшетау), производящий одинарный полнотелый рядовой керамический кирпич;

- ТОО "Компания РЭТ" (г.Шымкент) - производство керамического облицовочного кирпича)

- ТОО "Батсу Водоканал" (Ордабасынский р-н, ЮКО) - производство керамического кирпича;

- ТОО «Оңтүстік-Кірпіш» (Ордабасынский р-н, ЮКО) - производство керамического кирпича;

- ТОО «Бадам өнімдері» (Ордабасынский р-н, ЮКО) - производство керамического кирпича;

- ТОО "КазПромКирпич" (Сайрамский р-н, ЮКО) - производство керамического кирпича;

- ТОО "Агро V" (Ордабасынский р-н, ЮКО) - производство кирпича и камней керамических%

- АО «Курылыс материалдары» (г.Шымкент) - производство кирпича керамического;

- ТОО «БРИТЕКС ЛАЙН» (г.Шымкент) - производство кирпича и камней керамических, черепицы;

- ТОО «РАУАН-7» (г. Шымкент, ЮКО) - производство кирпича и камней керамических;

- ТОО «Батсу» (ст.Бадам, ЮКО) - производство кирпича и камней керамических.

Среди известных заводов по производству силикатного кирпича:

- ТОО Силикат (г.Семей) - производство силикатного кирпича белого и цветного;

- АО Актюбинский завод силикатных стеновых материалов (г.Актобе) - производство кирпича силикатного рядового, лицевого, полнотелого, шлакоблочного; силикатных блоков;

- АО Западно-Казахстанская Корпорация Строительных Материалов (г.Уральск) - производство кирпича силикатного одинарного, полуторного, полнотелого и пустотелого; кирпича силикатного цветного; сухих строительных смесей, кладочных смесей, плиточного клея, штукатурных смесей, молотого мела, песка кварцевого, извести строительной;

- ТОО Кирпичный завод №1 имени 15-летия Независимости Республики Казахстан (г.Астана) - производство кирпича силикатного полуторного на оборудовании ведущих производителей кирпичной продукции зарубежных стран.

2 Черепица

Производят следующие виды черепицы: пазовую, штампованную с одинарным или двойным боковым и поперечными закроями, пазовую ленточную с шипами, плоскую ленточную с шипами, коньковую.

Сырьем являются хорошо спекающиеся легкоплавкие пластичные малочувствительные к сушке глины, не имеющие крупных посторонних включений. Воздушная усадка не должна превышать 6-7%, а огневая -4%. Очень пластичные глины отощают песком или шамотом (15-25%).

Подготовка массы для черепицы аналогична таковой для кирпича. Черепицу формуют пластичным способом. На ленточных вакуум-прессах выходящую ленту разрезают с помощью станка-полуавтомата.

Сушку осуществляют в туннельных сушилках в течение 24-36ч; обжиг ведут в тех же печах, что и кирпич, при температуре 900-950 0С, укладывая черепицу в верхние ряды садки.

Прочность черепицы характеризуют разрушающей нагрузкой при испытании на изгиб (ГОСТ Р 56688-2015). Разрушающая нагрузка при испытании на изгиб должна быть не менее:

- 600 Н для плоской черепицы (черепица "бобровый хвост");

- 900 Н для пазовой черепицы с росной лицевой поверхностью;

- 1000 Н для нижней и верхней желобчатой монастырской черепицы "монах"-"монашка";

- 1200 Н для остальной черепицы.

Прочность коньковой черепицы не нормируется.

Черепица должна быть водонепроницаемой. Черепица должна быть морозостойкой и выдерживать не менее 100 циклов попеременного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения (расслоение, шелушение, растрескивание, выкрашивание).

Глиняная черепица, украшающая крышу дома, является эталоном архитектурной эстетики. Общеизвестно, надежность, привлекательность и  долговечность керамической кровли.

Вкратце о лидерах мирового производства натуральных кровельных покрытий.

Керамическая черепица немецкой компании «Roben» пользуется спросом во всем мире. Залог успеха – многолетний опыт (производитель работает с глиной на протяжении полутора веков), сырье отменного качества и до мелочей продуманный технологический процесс. Модельный ряд включает более 50 видов и цветов плиток, при этом используются преимущественно оттенки красного. Плитки отличаются надежными креплениями и плотностью примыкания.

О черепице Braas. Международный концерн «Monier Group» – один из мировых лидеров по производству кровельной керамики, представляющий продукцию в 75 странах. На 99 заводах пристально следят за тем, чтобы каждый элемент отвечал строгим требованиям стандартов, функциональности и эстетичности. Под брендом Braas выпускается не только глиняная (из легкоплавкой глины), но и цементно-песчаная черепица. Франкфуртская модель, классический «бобровый хвост», ромбовидные плитки, низкопрофильные и десятки других моделей обеспечивают комфорт и уют в жилых домах.

Бренд Creaton появился в 1992 году – слиянием двух немецких фирм. В настоящее время 17 производств концерна ежегодно производят 270 млн. штук натуральных глиняных плиток, отличающихся непревзойденной долговечностью.

Австрийский концерн «Wienerberger» представленный 232 предприятиями в 27 странах, производят изделия из глины, в том числе черепицу, соответствующие европейским стандартам. Глиняное штучное покрытие под  маркой «Koramic» изначально выпускалось на единственном заводе в Германии. В настоящее время география расширена – этот бренд известен по всему миру. Кровельный материал представлен в различных оттенках, плитки могут быть волновые и плоские, с замком и без, с покрытием ангобом или глазурью.

Одним из видов керамической черепицы, пользующейся на сегодняшний день повышенным спросом, является лотковая S-образная черепица. Большим спросом пользуется модернизированная лотковая черепица со своеобразным названием «мункнунн» («монах-монашка»).

Плоская ленточная черепица, заменявшая нашим предкам природный шифер-плитняк, самая простая и дешевая. Она еще называется «бобровый хвост», хотя это лишь одно из множества ее возможных очертаний. Плоская ленточная черепица представляет собой пластинки размером 365×155 или 40×220 мм, имеющие снизу шип для сопряжения с обрешеткой.

Венцом эволюции черепичных форм явилась плоская штампованная или пазовая черепица с наибольшим коэффициентом кроющей способности.

Основными поставщиками керамической черепицы на строительном рынке являются: Буньковский керамический завод (Московская обл.), Кучинский керамокомбинат (Московская обл.), завод «Псковкерамика» (г. Псков), «Керамик» (Калининградская обл."), Норский керамический завод (Ярославская обл.), предприятие «Митеком» (г. Жостово, Московская обл.). Кроме того, традиционная двухпазовая керамическая черепица от зарубежных производителей импортируется в Казахстан из Франции (Ceric), Германии (Braas), Австрии, Финляндии, Литвы (Lode), Белоруссии («Забудова») и др.

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства стеновой керамики

- Описать основные минеральные фазы стеновой керамики

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства стеновой керамики в РК и за рубежом

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства керамической черепицы

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства керамической черепицы в РК и за рубежом

Лекция 3

План лекции

- Дренажные трубы

- Канализационные трубы

Химически стойкие (кислотоупорные) изделия

1 Дренажные трубы

Дренажные трубы предназначены для отвода и сброса грунтовых вод и почв. Выпускают трубы с цилиндрической, шестигранной и восьмигранной наружной поверхностью диаметром от 50 до 250мм и длиной 333мм.

Сырьем для дренажных труб являются легкоплавкие умеренно пластичные глины без каменистых включений. Подготовка массы для дренажных труб аналогична таковой для кирпича.

Формование при влажности 18-20% осуществляют пластичным способом на ленточных вакуумных прессах – горизонтальных для труб малого (50-150 мм) диаметра и вертикальных для труб большого  (175-250 мм) диаметра.

Далее следует автоматизированная резка, оправка и укладка труб на сушильные вагонетки. Сушку проводят в туннельных сушилках в зависимости от размеров труб в течение 20-70 ч.

Обжиг труб производят в туннельных печах совместно с кирпичом в течение 24-36 ч.

Трубы должны выдерживать без разрушения внешнюю нагрузку не менее 3,5 - 5,5 кН в зависимости от диаметра (ГОСТ 8411-74). Трубы должны быть морозостойкими. В насыщенном водой состоянии трубы должны выдерживать без каких-либо признаков разрушения  не менее 15 циклов замораживания при температуре не выше минус 15 0С с последующим оттаиванием в воде при температуре 20±5 0С.

2 Канализационные трубы

Канализационные трубы предназначены для сооружения безнапорных подземных канализационных сетей для отвода и сброса хозяйственно-фекальных и промышленных вод.

Трубы выпускают длиной 800, 1000 и 1200 мм, внутренним диаметром от 150 до 600 мм.

Сырьем служат пластичные хорошо спекающиеся тугоплавкие или огнеупорные глины каолинито-гидрослюдистого состава. Допустимо присутствие в сырье небольшого количества монтмориллонита.

Для обжига в туннельных печах глины должны обладать интервалом спекания не менее 60 0С.

Масса для труб состоит из глины и шамота обычно в соотношении 70:30. Шамот предотвращает деформацию труб и снижает усадку, которая не должна превышать 10%. Массу готовят смешиванием глины и шамота в двухвальных смесителях – сначала всухую, затем при увлажнении до 18-19%.

Формование при влажности массы 17-18% производят преимущественно на вертикальных трубах вакуумных прессах либо на горизонтальных, использующих массы с пониженной (14-15%) влажностью.

Далее трубы поступают на сушку в конвейерную сушилку, где их доводят до влажности 3-4%.

Глазурование легкоплавкими составами производят в камере на конвейере методом полива.

Трубы обжигают в туннельных печах длиной от 113 до 139м. Длительность обжига при 1200-12500С – 40-60ч.

Трубы должны быть водонепроницаемы и выдерживать внутренне гидравлическое давление не менее 0,15 МПа (ГОСТ 286-82). Водопоглощение труб не должно превышать 8%, а труб высшей категории качества - 7,5%. Внутрення и наружная поверхности труб должны быть покрыты химически стойкой глазурью. Кислотостойкость труб должна быть не менее 93%, а труб высшей категории качества - не менее 94%.

3 Химически стойкие (кислотоупорные) изделия

Химически стойкие изделия предназначены для службы в условиях воздействия агрессивных сред – кислот, щелочей, газов и др. Они должны обладать химической, механической и термической стойкостью, влаго- и газонепроницаемостью.

По структуре химически стойкие керамические изделия подразделяют на:

- грубозернистые (вводят зерна размером 2-3мм);

- зернистые (0,5-1 мм);

- тонкозернистые (˂0,06 мм).

По назначению химически стойкие изделия бывают:

- футеровочные;

- насадочные;

- для изготовления химической аппаратуры.

К футеровочным относят кислотоупорный кирпич, плитки и более сложные по форме изделия. Кирпич применяют для футеровки башен, скрубберов, резервуаров, желобов, газоходов и т.д.

Сырьем для кислотоупоров являются хорошо спекающиеся пластичные тугоплавкие и огнеупорные глины, не содержащие вредных включений, таких как колчедан, сидерит, гипс, известняк и др.

В массу к глине добавляют 30-40% шамота с размером зерен не более 2-3 мм при содержании 50-75% тонких фракций шамота менее 0,5 мм для повышения плотности и прочности изделий.

Формование кирпича осуществляют преимущественно пластическим способом.

Высушенный в камерных или туннельных сушилках кирпич обжигают в туннельных печах при температуре 1200-1280 0С.

Химические стойкие плитки (кислотоупорные, термокислотоупорные) разнообразны по назначению, поэтому их состав, форма и размеры весьма различны. Плитки могут быть фарфоровыми (КФ), дунитовыми (ТКД), шамотными (КШ), шамотными для строительных конструкций (КС). Они имеют форму квадратную, прямоугольную, клиновую с размером стороны от 100 до 200 мм и толщиной от 15 до 50 мм.

Насадочные изделия предназначены для заполнения химических аппаратов (башен, реакторов и др.) с целью увеличения реакционной поверхности. Их изготавливают в виде колец диаметром от 15 до 150 мм и седловидных тел из фарфоровых, полуфарфоровых  и шамотных масс. Их обжигают обычно совместно с кислотоупорным кирпичом и плитками при температуре 1200- 1250 0С.

В состав массы для изготовления химической аппаратуры, кроме глины, входят кварцевый песок, плавни (полевой шпат, нефелин-сиенит, перлит), а также глинозем, электрокорунд и другие компоненты. Многие изделия изготовляют из фарфоровых и высокоглиноземистых масс.

Технические требования к отдельным видам химически стойких изделий различны.

Физико-технические показатели кирпича в зависимрсти от вида, класса (ГОСТ 474-90): водопоглощение - не более 6,0-10,0%, кислотостойкость - не менее 95-97,5%, предел прочности при сжатии - не менее 30,0-55,0 МПа, водопроницаемость - 24-48ч, термическая стойкость - 2-3 теплосмены.

Для кислотоупорных и термокислотоупорных плиток в зависимрости от марки и сорта плиток (ГОСТ 961-89): водопоглощение - не более 0,4-8,0%, кислотстойкость - не менее 96-99%, предел прочности при сжатии - не менее 40-150 МПа, водопроницаемость - 24ч., морозостойкость - не менее 15-20 циклов, термическая стойкость - не менее 2-15 теплосмен.

Физико-химические и механические показатели насадки в зависимсти от класса и марки (ГОСТ 17612-89): водопоглощение - не более  0,5-4,5%,  кислотостойкость - не менее 97,0-99,0%, щелочестойкость - не менее 55,0%, термическая стойкость - не менее 2-8 теплосмен, предел прочности при сжатии - не менее 150 МПа.

ООО «Кислотоупор» (г.Тула, Россия) производит специальные кислотоупорные материалы, используемые в промышленном строительстве для антикоррозионной защиты. Эти материалы широко применяются на предприятиях военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса, в нефтехимической отрасли и пищевой промышленности.

В ассортименте продукции завода: кислотоупорные плитки по ГОСТ 961-89, кислотоупорный кирпич по ГОСТ 474-90, замазка арзамит-5, силикатная замазка. Кислотоупорные насадки: керамические и фарфоровые кольца Рашига ГОСТ 17612-89, фарфоровые насадки Инталлокс и другие. Основным документом, определяющим параметры кислотоупорного кирпича является ГОСТ 474-90. Ниже приводятся основные контролируемые свойства кислотоупорного кирпича (таблица  2.1).

Таблица  2.1

Физико-технические показатели кислотоупорного кирпича

| Наименование показателя | Значение для кирпича (прямого, клинового, радиального) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс А | Класс Б | Класс В |
| Водопоглощение, %, не более Кислотостойкость, %, не менее Предел прочности при сжатии, МПа (кгс/см2), не менее Водопроницаемость (с обратной стороны не должно быть капель), ч Термическая стойкость (количество теплосмен) | 6,0 97,5 55,0 (550) 48 3 | 6,8 97,5 50,0 (500) 36 3 | 8,0 96,0 35,0 (350) 24 2 |
| Температурный коэффициент линейного расширения, 10-6 К-1 | 6,0-7,8 |  |  |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*К) | 0,9-1,16 |  |  |
| Модуль упругости при 20 0С, Е·104, МПа | 1,7-3,4 |  |  |

Класс кирпича присваивается на заводе для каждой партии на основании испытаний на кислотостойкость, прочность, водопоглощение, морозостойкость, соответствие геометрии и наличие трещин. В зависимости от результатов кирпичу присваивают определенный класс. Наилучшие показатели имеет класс «А», затем «Б» и «В».

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства керамических дренажных и канализационных труб

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства керамических дренажных и канализационных труб в РК и за рубежом

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства кислотоупорного кирпича

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства кислотоупорных и термокислотоупорных плиток, кислотоупорных насадочных изделий

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производств химический стойкой (кислотоупорной) керамики в РК и за рубежом

- Описать основные минеральные фазы химически стойкой (кислотоупорной) керамики

Лекция 4

План лекции

- Плитки для полов

- Фасадные плитки

1 Плитки для полов

Плитки предназначены для настила полов, а иногда также для футеровки химической аппаратуры. Плитки бывают квадратными разных размеров, шести- и восьмигранные.

По виду лицевой поверхности различают плитки:

- гладкие;

- рифленые;

- глазурованные;

- орнаментированные.

По цвету плитки для полов на основе минерального сырья бывают:

- одноцветные;

- многоцветные;

- мраморовидные;

- порфировидные;

- рельефно-орнаментированные;

- коврово-узорчатые.

Сырьем для изготовления плиток для полов служат тугоплавкие или огнеупорные глины с широким (80-100 0С) интервалом спекания. Для окрашивания плиток применяют разнообразные красители.

Массы готовят шликерным способом путем совместного помола глины и добавок.

Для сушки плитки непосредственно с пресса при помощи промежуточного транспортера укладываются в несколько рядов на ролики или сетчатый транспортер, движущийся через сушилку со скоростью около 3 м/мин. Общая продолжительность сушки составляет 20-25 мин. Конечная влажность плиток – около 0,2%.

Обжиг плиток производят преимущественно по скоростным режимам в конвейерных роликах печах. Введение добавки позволяет проводить обжиг плиток при температуре не выше 1100 0С.

Для изготовления цветных плиток при помоле сырья вводят в массу красители в количестве 0,5-8% в зависимости от вида красителя. Интенсификация окраски достигается добавлением тонкоизмельченного стеклобоя с целью образования жидкой фазы при температуре 1000 0С.

Коврово-узорчатые плитки обычно состоят из двух слоев: нижнего – обычнего и верхнего – декоративного, которые для хорошего сцепления должны иметь одинаковые значения усадки и ТКЛР. Такие плитки прессуют на автоматических установках.

Порфировидные и мраморовидные плитки изготовляют из смеси не менее двух глин с различной окраской. Например, белой и красной. Порошки готовят в распылительных сушилках, затем гранулируют и смешивают в соотношении 3:1.

Рельефно-орнаментированные плитки готовят по технологической схеме обычных гладких плиток. После прессования наносят орнамент при помощи разделительных шаблонов.

Крупнейшими производителями плиток для полов в настоящее время в восточной Европе являются: фирма POLCOLORIT S.A. (Польша), компания Cersanit S.A. (Польша), фирма "Opoczno" ("Опочно") (Польша), ОАО «Волгоградский керамический завод» (Россия), ОАО «Завод керамических изделий» (Россия), ОАО «Березастройматериалы» (Белоруссия). Их продукция покрывает потребности рынков СНГ.

На ОАО «Волгоградский керамический завод» вся керамическая плитка изготавливается на современном высокопроизводительном итальянском оборудовании, с применением новейших технологий.

В производстве плитки используется высококачественное сырье из России, Украины, Италии, Испании.

Рисунок на плитку наносится с помощью итальянского оборудования Rotocolor и щелкотрафаретных станков.

При подготовке шликера сырьевые материалы (глины 1-2 сортов, каолины, полевые шпаты, кварцевые пески, бой изделий) дозируются, измельчаются и тщательно перемешиваются.

На первом этапе шликер заливают в отдельные формы. Благодаря пористости гипса происходит удаление воды из шликера. На втором на литейно-подвялочных конвейерах происходит «съем» и сушка. Третий и четвертый этапы – глазурование и обжиг изделий в туннельной печи.

В течение нескольких часов после заливки формируется стенки (черепок). Затем полуфабрикат находится в гипсовой форме до закрепления черепка. После набора необходимой толщины и приобретения прочности изделие вынимается из формы.

После дополнительной сушки изделие покрывается глазурью. Глазурь готовят методом совместного помола сырьевых компонентов в шаровых мельницах. После нанесения глазури изделие вновь помещают в сушку.

Обжиг изделий происходит при температуре 1190-1200 0С в туннельной печи открытого пламени непрерывного действия фирмы «RIEDHAMMER».

Готовые изделия подвергаются жесткому контролю качества. Продукция принимается с более высокими качествами требованиями, чем в ГОСТ.

ОАО «Завод керамических изделий» (Россия) - стабильно развивающийся производитель керамической плитки. За последние 10 лет завод добился большого прогресса в техническом и технологическом переоснащении. Это предприятие без сомнения пример индустриально-инновационного развития. Приведенная ниже динамика его инновационного развития за последние 8-10 лет  представляет практический интерес.

Создание завода по производству керамических изделий было обусловлено двумя важными факторами: наличием уральских глиняных карьеров и значимостью Екатеринбурга как крупнейшего транспортного узла.

В 1994-ом на базе ОАО «Завод керамических изделий» было образовано предприятие по производству керамической плитки по итальянской технологии. Позже были установлены две итальянские линии: SiTi (мощность 2 млн. кв.м. напольной плитки в год) и B&T (мощность 1,2 млн.кв.м. облицовочной плитки в год). Затем произошла установка еще одной линии – Welko, позволяющей выпускать 2 млн.кв.м. облицовочной плитки в год.

В 2008 году на заводе было освоено производство плитки размером 25х36 см, которая с успехом выпускается до сих пор. В 2011 году завод освоил выпуск новых форматов напольной керамической плитки (418х418 мм). В 2013 году на линиях производства напольной и облицовочной плитки были запущены в эксплуатацию четыре машины цифровой печати рисунка. Применение технологии цифровой печати позволило повысить качество поверхности и добиться четкости в сложных рисунках тем самым расширить ассортимент выпускаемой продукции модными дизайнерскими решениями. В 2014 году была введена в эксплуатацию новая линия по производству керамической плитки. На линии было установлено современное оборудование лидирующей итальянской фирмы «SACMI». Производственная мощность новой линии составляет 3000000 кв.м. В 2016 году завод начал производство плитки нового формата 200х600 мм с использованием новых рельефных поверхностей и самых современных материалов.

Ежегодно на предприятии разрабатываются новые виды продукции, расширяется их ассортимент и улучшается качество.

ОАО «Березастройматериалы» (Белоруссия) также является современным и динамично развивающимся предприятием. Оно экспортирует свыше 70% продукции в Россию, Украину, Польшу, Литву, Молдову, Казахстан, Азербайджан, Кыргызстан, Туркменистан и др. страны.

ОАО «Березастройматериалы», помимо всего, производит плитки глазурованные керамические для пола форматов 300х300 и 420х420 мм.

В настоящее время предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием итальянской фирмы «SACMI». В 2013 году предприятие осуществило запуск самой современной технологии цифровой печати, установив на линии по производству напольной плитки машину цифрового декорирования, которая может наносить на керамику любой рисунок.

Сырье и материалы для выпуска продукции предприятие закупает в Испании, Италии, Чехии и других европейских странах.

Продукция предприятия соответствует мировым стандартам качества, что означает жесткое соблюдение геометрических параметров, качества нанесения глазури, внедрение передовых дизайнерских решений, экологичность и надежность.

2 Фасадные плитки

Фасадные плитки предназначены для облицовки наружных частей зданий и сооружений – стен, цоколей, подземных переходов и т.п. Размеры плиток разнообразны, всего выпускают 25 типоразмеров – от 46х46х4 до 250х140х10мм.

Фасадные плитки изготовляют методом прессования.

Исходным сырьем служат тугоплавкие глины различной окраски. Шамот и песок применяют в качестве отощителя. а нефелин-сиенит, перлит и стеклобой в качестве плавня.

Измельчение проводят мокрым способом в шаровых мельницах в течение 4-6 ч, сушку шликера – в распылительных сушилках до влажности 6-9%.

Плитки прессуют на коленно-рычажных или гидравлических прессах в две ступени при давлении 3-5 и 27-30МПа.

Большинство фасадных плиток покрывают глазурями, которые наносят после сушки либо после первичного обжига.

Обжиг плиток производят в основном по скоростным режимам в щелевых конвейерных печах в течение 30-70 мин в зависимости от размера плиток и состава массы.

Физико-механические показатели плиток в зависимости от вида (стеновые, цокольные) по ГОСТ 13996-93: водопоглощение - 2-9%, для плиток, изготовленных из масс, содержащих шлаки, полиминеральные глины и карбонаты - не более 12%; морозостойкость - не менее 40-50 циклов; термическая стойкость глазури - не менее 125 0С; предел прочности при изгибе - не менее 8-16 МПа; твердость глазури по Моосу - не менее 5.

Кроме прессованных плиток производят также малогабаритные коврово-мозаичные плитки методом шликерного литья на пористые термостойкие кордиеритовые подложки (лещадки), которые движутся по конвейеру. На подложки по ходу их движения поливом последовательно наносят три суспензии, образующие слои – разделительный, основной и глазурный. Далее дисковыми ножами наносят продольные и поперечные полосы на расстояниях, равных размерам плиток.

Сушку осуществляют в течение 15 минут при температуре 300 0С, скоростной обжиг – в щелевых печах вместе с подложками в течение 35-45 минут при 1020-1050 0С.

Примерный состав шихты для литья плиток, масс.%: глина – 6, каолин – 10, шамот – 30, нефелин-сиенит – 25, стеклобой – 29. В качестве электролита используют пирофосфат натрия в количестве 0,1 – 0,15%. Разделительный слой дополнительно содержит мел, мергель для предотвращения приваривания плиток к подложкам.

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства керамических плиток для полов

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства керамических фасадных плиток

- Обосновать выбор методов исследований минерального состава строительных материалов

Лекция 5

План лекции

- Облицовочные глазурованные плитки

- Керамогранит

1 Облицовочные глазурованные плитки

Плитки для внутренней облицовки стен используют столовые, торговые предприятия, бассейны, бани, лаборатории, метрополитен и т.п. Их лицевую сторону покрывают глазурью. Тыльная сторона должна быть пористой и иметь рифление для лучшего сцепления плитки со строительным раствором.

Облицовочные плитки подразделяют:

- по характеру поверхности (гладкие и рельефные);

- по виду лицевой поверхности (белые, цветные и декоративные);

- по виду глазурного покрытия (с глазурями прозрачными или глушеными, блестящими или матовыми);

- по форме (квадратные, прямоугольные и фигурные, а также фасонные).

Наиболее распрастранены плитки размером 150х150, 150х75, 100х100 мм толщиной 5 и 6 мм.

Основным сырьем для производства плиток по скоростной технологии служат не только беложгущиеся тугоплавкие и огнеупорные глины, но и некоторые умеренно пластичные легкоплавкие глины без крупных железистых, карбонатных и выгорающих включений. Это глины Ангренского, Берлинского, Танкерисского, Целиноградского и других месторождений.

В состав плиточных масс из минерального сырья вводят:

- глину (от 20 до 70 %);

- кварцевый песок (10-30%);

- измельченный бой плиток (5-10%);

- плавни (10-50%), в качестве которых служат стеклогранулят (эрклез), перлит, нефелиновый концентрат, тальк, различные шлаки.

Основные технологические операции в производстве:

- подготовка (измельчение) сырья;

- приготовление пресс-порошка;

- прессование;

- сушка;

- обжиг утельный;

- глазурование;

- обжиг политой;

- сортировка;

- упаковка.

Плиточную массу готовят, как правило, раздельным помолом непластичных и глинистых материалов с последующим смешиванием их в пропеллерной мешалке. Непластичные компоненты размалывают в шаровой мельнице с частью глинистых при влажности 45-50% до остатка на сите № 0063 не более 1,5-2%, а для плавней – не более 0,1%. Глинистые распускают в пропеллерных мешалках с разжижающими добавками (кальцинированная сода, жидкое стекло, триполифосфат натрия) при влажности 45-50% и температуре 45-55 0С. Перемешанная суспензия глинистых и отощающих материалов проходит ситовое и магнитное обогащение.

Пресс-порошок получают обезвоживанием шликера влажностью 42-43% в башенных распылительных сушилках. После распыления порошок с влажностью 5-7% для выравнивания влажности по объему выдерживают в бункерах не менее 8 ч.

Облицовочные плитки прессуют на автоматических прессах. Прессы являются частью поточно-конвейерной линии (ПКЛ), включающей также сушилку, печи, установку для глазурования и декорирования.

Скоростная технология предусматривает однорядную сушку плиток, движущихся на роликовом конвейере.

В последних конструкциях конвейерных сушилок используют теплоту отходящих печных газов. Перспективной считается технология сушки керамических плиток, предусматривающая подачу теплоносителя в рабочее пространство сушилки через специальные форсунки.

Температура теплоносителя на входе обычно не превышает 240-270 0С, на выходе – 100-120 0С. Продолжительность сушки плиток размером 150х150х6 мм до конечной влажности не более 0,5% составляет 9-10 мин.

Высушенные плитки обжигают в шелевых печах, размещая их в один ряд по высоте на роликовом конвейере, что позволяет сократить время утельного обжига до 17-25 мин.

Плитки, обожженные по скоростному режиму, обладают меньшим температурным коэффициентом линейного расширения, чем обожженые в туннельных печах, что необходимо учитывать при подборе составов керамических масс и глазурей. Предельно допустимая температура обжига не должна превышать 1050-1080 0С, что связано с жаростойкостью сплавов, применяемых для изготовления роликов. В последних конструкциях печей используют керамические ролики, что позволяет повысить температуру обжига.

Для обжига плиток служат щелевые конвейерные печи разной конструкции. Топливом служит преимущественно природный газ.

Глазуруют облицовочные плитки только с лицевой стороны. Глазурные суспензии наносят преимущественно методами полива на различных установках, встроенных в поточно-конвейерные линии. Полив экономичен, обеспечивает при обжиге качественный разлив глазури.

Декорированные облицовочные плитки получают щелкографическим методом с помощью станков – автоматов, на которых последовательно наносят на влажный слой глазури краски разного цвета через сетки-трафареты.

Рельефный рисунок в глазурном слое получают с помощью реакционных мастик, содержащих 5-15% оксида ванадия.

Выпуклый рисунок получают, насыпая на высушенную плитку сухую глазурь (гранулированную фритту) с последующей фиксацией слоем глазурной суспензии.

Политой скоростной обжиг плиток производят также в щелевых печах при температуре 950-980 0С и продолжительности 25-30 мин. Все технологические операции от прессования до упаковки плиток объединены общей согласованной транспортной системой.

В настоящее время среди передовых производителей облицовочных глазурованных плиток: фирма POLCOLORIT S.A. (Польша), компания Cersanit S.A. (Польша), фирма "Opoczno" (Польша), ОАО «Волгоградский керамический завод» (Россия), ОАО «Завод керамических изделий» (Уральск, Россия), ОАО «Березастройматериалы» (Белоруссия), компания «KERAMA MARAZZI» (Московская область, Россия), ОАО «Нефрит-Керамика» (г.Никольское, Россия).

Открытое акционерное общество «Нефрит-Керамика» - российский производитель, входит в пятерку лидеров керамической отрасли России. Продукция ОАО «Нефрит-Керамика» керамические плитки для жилых помещений, ванной комнаты и кухни, а также декоративные элементы к этим коллекциям.

Производство полностью оснащено современным оборудованием ведущих машиностроительных компаний Италии и Испании, являющихся на протяжении многих десятилетий родоначальниками всех инноваций в керамической отрасли.

В последние годы установлены три конвейерные линии производительностью 8,3 млн. кв. м в год. Вместо одного формата стало возможным производить двенадцать с максимальным размером граней 310х500.

Революционным прорывом в создании современных дизайнов стало использование поточных цифровых принтеров, позволяющих реализовывать скоростное воспроизведение с высоким техническим исполнением. Такое оборудование появилось на ОАО «Нефрит-Керамика» в 2011году и было использовано в России впервые.

Продукция ОАО «Нефрит-Керамика» широко известна в Российской Федерации, а также в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане.

Фирма KERAMA MARAZZI – ведущий российский производитель керамической плитки, занимает второе место в России по объемам производства керамической плитки. Высокое качество продукции KERAMA MARAZZI подтверждено официальными документами. Богатый ассортимент, разнообразие оттенков, стилей и форматов характерны плиткам этой компании. Предприятие постоянно модернизирует собственное производство, внедряя новейшее оборудование и современные технологии. Очевидно, что тенденция времени для такого предприятия – цифровая печать. На заводах KERAMA MARAZZI функционируют 27 цифровых машин, которые воспроизводят на поверхности плитки любой рисунок с максимальной, фотографической точностью.

Известный производитель керамических плиток в Казахстане - АО "Керамика" (г.Хромтау, Актюбинская область), основано в 1993г.

2 Керамогранит

Керамический гранит представляет собой новое поколение керамики, которая не просто имитирует природный камень, но на базе природного сырья и современной технологии точно его воспроизводит.

Керамический гранит не боится воздействия слабоагрессивных сред на бытовом уровне и по своим эксплуатационным и потребительским характеристикам близок к природному камню.

Технологический процесс можно свести к следующей схеме: сырье – приготовление смеси – прессование – сушка – обжиг – контроль и сортировка – шлифовка и полировка – контроль и сортировка – упаковка и складирование.

Состав керамического гранита практически не отличается от обыкновенной плитки (глина, каолин, полевой шпат, кварц), но технологический процесс производства керамогранита коренным образом отличает его от обычной плитки.

Сырьевая масса, смешанная с природными красителями, чаще всего, оксидами редкоземельных металлов, прессуется под очень большим давлением (400-500 кг/см2), затем обжигается при очень высокой температуре (до 1300 0С).

Под таким сильным давлением в глине не остается никаких пор и пустот, а высокая температура обжига позволяет добиться реструктуризации компонентов внутри материала и образования остеклованного монолита.

Именно благодаря такой технологии достигается важное свойство керамогранита – практически нулевое водопоглощение.

Керамический гранит бывает с натуральной, фактурной, профильной, рельефной, шлифованной или полированной поверхностью.

Специальные шлифовальные машины с абразивными дисками шлифуют и полируют поверхности плиток, придавая им зеркальный блеск. Это увеличивает разнообразие обработки поверхностей плиток и открывает новые композиционные возможности.

Полированная поверхность придает плитке зеркальный глянец, выявляя зернистую структуру материала.

Плитки с противоскользящей поверхностью могут быть структурированными, рельефными или профилированными для обеспечения дренажа жидкости. Использования плиток с противоскользящей поверхностью снижает риск падения и устраняет опасность скольжения.

Керамический гранит от других керамических отделочных материалов отличает:

- смесь натуральных продуктов;

- однородность поверхностного и объемного состава;

- прочность натурального камня;

- низкая пористость, практически не абсорбирует влагу;

- высокая прочность на изгиб, устойчивость к истиранию;

- стойкость к резким перепадам температуры;

- морозостойкость;

- устойчивость к химическим реагентам и загрязнениям;

- стойкость к процессу старения под влиянием времени и  ультрафиолета;

- широкая гамма цветов и оттенков;

- высокие потребительские и эксплуатационные характеристики.

Керамогранит за довольно короткий срок не только вышел на лидирующие позиции среди материалов родственного назначения, но и продолжает серьезно теснить их с мирового рынка строительных и отделочных материалов.

По объемам производства современного керамогранита в мире нет равных итальянцам. Именно они являются мировыми лидерами в этой сфере уже больше трех десятков лет. Среди итальянских керамических фабрик с известнейшей репутацией очень оригинален процесс создания фабрики «FarCeramiche», осуществляющей производство так называемого ректифицированного керамогранита, который во всех странах мира пользуется огромным спросом.

Во время создания подобной фабрики была задумка полностью отойти от кустарного производства с использованием ручного труда. Для этого на этой фабрике был полностью автоматизирован производственный процесс. Также его оснастили современным высокотехнологичным оборудованием, которое все время обновляется, вплоть до сегодняшних дней.

После Италии Испания стала второй по значимости страной в Европе, выпускающей керамогранитную и керамическую плитку. Её продукция служит эталоном качества для производителей других стран. Основные производители испанской керамической плитки это фабрики «Fanal», «Porcelanosa», «Cerpa», «Aparici» и другие.

В некоторых европейских странах на итальянском и испанском оборудовании и технологии последние годы созданы собственные керамические производства - фирма KERАMA MARAZZI (Россия), компания Sersanit S.A (Польша), ЗАО "Компания "Пиастрелла" (Россия), ОАО "Березастройматериалы" (Белоруссия).

«ЗЕРДЕ Керамика» - единственный действующий завод современного образца на территории Республики Казахстан по производству керамогранита.

Предприятие было основано с одной целью – усовершенствовать и доработать производство отечественного отделочного материала из керамогранита.

Производство оснащено новейшей техникой итальянской компании Barbieri&Tarozi, которая занимает лидирующие позиции на рынке по выпуску оборудования для изготовлению современных стройматериалов элитного сегмента.

Для производства керамогранита используется высококачественное сырье из Казахстана, России, Украины, Турции.

Производственная мощность «Зерде Керамика» - 2 млн. кв.м. качественного керамогранита в год – что составляет почти 40-50% от общего объема потребности страны.

Учитывая природную специфику сырья и климатические условия, в которых добывают сырьевой материал, на предприятии созданы специальные технологические комплексы и складские площадки, что позволяет:

- своевременно подготавливать качественное сырье с необходимыми показателями;

- качественно обеспечивать минимальную влажность сырье;

- круглогодично снабжать производство необходимым сырьем.

Завод производит широкий ассортимент керамогранитной плитки с высокими показателями прочности. Размер плитки: 300х300мм, 300х600мм, 400х400мм, 600х600мм, 600х900мм. Виды поверхностей: матовая, полированная, структурированная. Керамогранит завода применяется как напольная плитка в зонах с интенсивным движением (магазины, склады, аэропорты, заводские цеха), так и в качестве облицовочного материала фасадов зданий. Благодаря уникальными свойствами современного стройматериала, керамогранит рассчитан для применения в холодных и теплых регионах.

ТОО «ЗЕРДЕ Керамика» обеспечивает высокое качество и стабильные технологические характеристики выпускаемого керамогранита благодаря:

- применению инновационных технологий;

- строгому контролю качества на всех этапах производства;

- использованию современного оборудования для расширенного ряда.

Лабораторными исследованиями контролируется не только стабильность химических показателей сырья, но и готовой продукции. На предприятии работают специально приглашенные иностранные специалисты, которые обучают производственным специальностям новых рабочих и решают задачи повышения квалификации кадров.

Дальнейшая модернизация и усовершенствование производства              ТОО «ЗЕРДЕ Керамика» позволят:

- расширение производства путем дополнительного освоение выпуска керамической плитки;

- доведение общего объема производства, в том числе керамогранита, до 6 млн.кв.м. в год;

- освоить новые сегменты потребления выпускаемой продукции;

- перейти в производстве на отечественное сырье, что должно положительно сказаться на себестоимости продукции.

Основные свойства керамогранита ТОО "Зерде Керамика":

- способен выдержать нагрузку на излом до 400 кг;

- по шкале скорости истирания поверхности керамогранит завода попадает в самую высокую группу среди подобных материалов;

- индекс водопоглощения – 0,5%;

- выдерживает свыше 100 циклов замораживания;

- низкое водопоглощение обеспечивает устойчивость к воздействию пятнообразующих веществ;

- использование только натуральных компонентов, которые не выделяют вредных веществ;

- миркопористая структура исключает проникновение бактерий, обеспечивает легкость очистки поверхности;

- поверхности, покрытые керамогранитом, в случае пожара  - дополнительная защита;

- красящий пигмент равномерно распределяется по всей толщине плитки, он не меняет цвета со временем и не выгорает;

- не являясь проводником электричества, материал гасит статическое напряжение, обеспечивая полную безопасность для человека.

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства облицовочных глазурованных плиток

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства керамогранита

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства керамических плиток в РК и за рубежом

- Описать основные минеральные фазы керамических плиток

Лекция 6

План лекции

- Санитарные керамические изделия

- Керамзит и аглопорит

1 Санитарные керамические изделия

Санитарные керамические изделия (умывальники, унитазы, раковины и т.п.) предназначены для оснащения санитарных узлов и бытовых помещений различного назначения.

Санитарную керамику изготавливают в основном из фарфора и полуфарфора. Из-за высокой пористости, влагорасширения и малой прочности реже используется фаянс.

Основным сырьем для производства санитарной керамики служат:

- глины;

- каолины;

- кварцевый песок;

- полевой шпат или его заменители.

В массу также вводят измельченный бой и брак изделий с целью ликвидации отходов и уменьшения усадки изделий в сушке и обжиге.

Используемые глины должны быть пластичными, содержать мало красящих примесей. Каолины применяют, как правило, обогащенные преимущественно сухим методом. В рецептуре санитарных масс практикуют использование нескольких глин и каолинов для оптимизации литейных и других свойств шликера.

Для снижения температуры спекания полуфабриката (до 1150 0С) наряду с основным плавнем (полевым шпатом, пегматитом, нефелин-сиенитом) вводят дополнительно тальк, доломит, перлит, сподумен, волластонит.

Сырье обрабатывают по схеме, типичной для технологии тонкокерамических изделий.

Готовый литейный шликер в зависимости от соотношения компонентов должен иметь:

- влажность 31-32%;

- коэффициент загустевания 2-2,5;

- плотность 1,68-1,75г/см3;

- тонкость помола (остаток на сите № 0063) для фарфоровых масс 1,5-2,5%;

- полуфарфоровых -6-8%, фаянсовых-8-12%;

- вязкость (время истечения через стандартное отверствие вискозиметра) 5-8 с для фарфоровых, 10-15 с для фаянсовых шликеров.

Литье щликера в гипсовые формы, как правило, сливным способом – основной метод формования изделий санитарной керамики.

Литье изделий санитарной керамики осуществляют на стендах и конвейерах. Преимуществами стендового литья являются его простота и малая стоимость, поскольку для его осуществления требуются лишь столы с гипсовыми формами и устройства для подачи и удаления шликера.

На конвейерных линиях общий принцип формования заключается в регламентированной последовательности отдельных операций по литью изделий в перемещаемых гипсовых формах.

В последние годы отдают предпочтение стендовому литью при условии его механизации.

Для качественной работы влажность гипсовых форм не должна выходить за пределы 4-12%. При влажности формы ниже 4% повышается опасность растрескивания постамента, а выше 12% затрудняется отделение полуфабриката от стенки формы. Поэтому формы постоянно подсушивают непосредственно на стендах после слива шликера.

Прогрессивным способом формования изделий санитарной керамики является литье под давлением, позволяющее существенно повысить производительность, ликвидировать ряд трудоемких ручных операций, механизировать и автоматизировать технологический процесс, сократить цикл формования до 20 мин и значительно увеличить срок службы формы.

Независимо от метода формования все изделия во избежание размокания и деформирования при последующем глазуровании необходимо сушить до влажности не выше 1%. Для этого используют камерные, туннельные, кареточные и люлечные сушилки.

Высушенные изделия поступают на глазурования. Для санитарной керамики используют твердые, химически стойкие, чаще всего глушеные глазури. Для глушения полевошпатовых сырых глазурей добавляют до 7-15% циркона с преобладающим размером зерен не более 1-2 мкм.

Весьма распрастранен следующий состав глазури (мас.%):

- кварцевый песок – 25,4;

- пегматит – 25,5;

- карбонат бария – 6,9;

- циркон – 14,4;

- глина – 5,4;

- каолин – 3,1;

- мел – 10,8;

- оксид цинка – 3,3;

- тальк – 5,2.

Обжигают санитарные керамические изделия однократно в туннельных печах открытого пламени различных конструкций, в течение 18-20 ч при максимальной температуре 1180-1250 0С в зависимости от вида изделий, типа массы и состава глазури.

Рассмотрим опыт некоторых передовых санитарно-керамических заводов России, оснащенных итальянским оборудованием и использующих импортное сырье.

Волгоградский керамический завод в Российской Федерации входит в тройку крупнейших производителей изделий санитарно-технической керамики. В ассортимент сантехники входят унитазы, бачки, биде, умывальники и писсуары, которые отличаются высоким качеством. Сантехника производится под высоким давлением на итальянском оборудовании с использованием новейшей технологии литья. Автоматизированные установки покрывают изделия ровным слоем глазури, делая поверхность абсолютно гладкой и не давая впитаться грязи. Изделия выпускаются с использованием качественного сырья собственной разработки. Лаборатория завода постоянно ведет работы по улучшению состава сырья и настраивают технологию обжига.

Для производства санитарной керамики на заводе "Стройфарфор" ОАО "Керамин" (Россия) применяются два вида технологий:

- литье с применением гипсовых форм;

- литье под высоким давлением в полимерные формы.

Механизированные стенды литья в гипсовые формы – традиционное оборудование для производства санитарной керамики. Ныне «Керамин» использует новые механизированные стенды, гипсовые формы собственного производства, которые изготавливаются на автоматической установке с весовой дозировкой и вакуумированием. Это позволило увеличить оборачиваемость гипсовых форм до 100 циклов.

Автоматизированные стенды литья под давлением в полимерные формы (итальянское оборудование SACMI) – последнее достижение в производстве санитарной керамики, позволяющее значительно сократить время изготовления и повысить качество изделия. Эти полимерные формы имеют существенно более продолжительный срок службы – из одной формы возможно производство более 25 тысяч изделий.

В настоящее время на заводе "Стройфарфор" для обеих технологий литья изделий санитарной керамики используется единая шликерная суспензия. В производстве применяется в основном импортное сырьё и материалы из Украины, России, Германии, Италии и других стран.

Для получения полуфабриката на механизированных стендах литья шликерная суспензия заливается в гипсовые формы, где в течение 1,5-2 часов происходит формирование черепка. После этого осуществляется слив избыточного шликера и сушка изделия теплым воздухом в течение 30-50 минут. Технологический цикл длится 3,5-4 часа. После извлечения изделий из формы происходит их обработка и сушка.

При производстве полуфабриката на стендах литья под высоким давлением процесс существенно сокращается. В полимерную форму, заполненную шликерной суспензией, подается воздух. При увеличении давления воздуха до 13 бар вода уходит из шликера через поры формы. Так образуется черепок. Процесс формирования полуфабриката занимает 20 - 30 минут. При этом он имеет равную толщину по всему объему, что исключает деформацию изделия.

Извлечённые из форм полуфабрикаты имеют значительную влажность, в то время как влажность изделий перед глазуровкой не должна превышать 1%. Поэтому после специальной обработки, извлечённые из форм полуфабрикаты, нуждаются в сушке. Сушка осуществляется как в процессе движения на стеллажах (при температуре около 30 °С), так и в автоматизированной конвейерной сушилке производства компании Progetti (при температуре до   100 °С). В виду того, что изготовленные по разным технологиям заготовки отличаются по показателю влажности (18-20% после гипсовых форм и 15-17% - после полимерных) продолжительность их сушки различна. Для полуфабрикатов из гипсовых форм она составляет 1-1,5 суток, из полимерных форм - 17-18 часов.

После сушки полуфабрикат подвергается глазурованию – операции, от которой в значительной степени зависит внешний вид и качество готового изделия. Глазурование полуфабриката, произведенного как по технологии литья в полимерные, так и в гипсовые формы, осуществляется на пяти автоматических глазуровочных установках с роботом напыления GA 900 EV производства компании SACMI. Использование данных установок, а также качественных импортных материалов для приготовления глазури, обеспечивает равномерное нанесение глазури по всей поверхности и высокую белизну изделий.

Заключительной операцией технологического цикла производства является обжиг полуфабриката в туннельной печи итальянской компании SACMI на протяжении 19-22 часов. Температура в печи вначале постепенно повышается до 1200 °С, а затем также плавно происходит её снижение. Подобный температурный режим требуется для получения качественных изделий, как в отношении самого черепка, так и в отношении глазурованного покрытия. Использование современной печи для обжига позволило существенно уменьшить вероятность дефектов.

2 Керамзит и аглопорит

Керамзит и аглопорит условно относят к керамическим материалом, так как исходные сырьевые материалы и способы их переработки, термическая обработка подобны тем, которые применяют в технологии производства строительной керамики из легкоплавких глин.

Керамзит - искусственный пористый зернистый материал ячеистого строения, получаемый вспучиванием глинистых пород путем их обжига. Как правило, эти глины содержат оксиды железа и органические примеси.

Размер зерен керамзита обычно не превышает 40мм. Зерна размером 5-40 мм называют керамзитовым гравием или щебнем, а материал с зернами менее 5 мм – керамзитовым песком. В зависимости от объемного насыпного веса (в кг/м3) керамзит делят на марки.

Марка керамзитового гравия и щебня по насыпной плотности - 250, 300, 350, 400, 450, 500 и 600. Марка керамзитового гравия по прочности - П25, П35, П50, П75, П100 и П125 (прочность от 0,5 до 3,3 МПа), щебня - П35, П50, П75, П100 и П125 (прочность от 0,5 до 2,0 МПа).

Гравий и щебень должны быть морозостойкими и обеспечивать требуемую марку легкого бетона по морозостойкости. Потеря массы после 15 циклов попеременного замораживания и оттавивания не должна превышать 8%.

Керамзит в виде мелкозернистого сыпучего материала применяют в качестве заполнителя для легких конструктивно-теплоизоляционных, частично для теплоизоляционных и конструктивных бетонов, а также для теплоизоляционных засыпок.

Для производства керамзита используют легкоплавкие глинистые породы, обладающие склонностью к вспучиванию при быстром обжиге.

Химический состав таких глин обычно характеризуют следующим содержанием оксидов (в %):  SiO2 – 50-65, Al2O3 – 10-25, Fe2 O3+FeO – 3,5-10, СаО+MgO до 7, R2О – 3,5-5; содержание тонкодисперсных органических примесей от 1 до 2 и свободного кремнезема до 25.

В обжигаемом глинистом материале в разных температурных интервалах протекают сложные физико-химические процессы:

- дегидратация;

- выгорание органических примесей;

- диссоциация;

- взаимодействие между компонентами глины;

- реакции окисления и восстановления, обусловливающие газовыделение;

- образование расплава и размягчение материала (доведенного до пиропластического состояния).

При быстром обжиге температурные интервалы, в которых протекают эти процессы, сближаются. Они передвигаясь в область более высоких температур, накладываются один на другой, что дает возможность совместить процесс газообразования с размягчением материала, достижением им определенной вязкости, при которой происходит вспучивание глины. При этом важно, чтобы к моменту интенсивного газовыделения произошло спекание поверхностного слоя гранул с образованием закрытых пор. В противном случае, газы легко удаляются, не вспучивая материала.

Из протекающих реакций большое значение имеет взаимодействия окислов железа с углеродом органических примесей глинистых пород и продуктами их неполного сгорания с образованием газообразной фазы и закиси железа.

Закись железа в сочетании с другими примесями образует легкоплавкие эвтектики, определяющие появление расплава, снижение вязкости материала, образование закрытых пор, расширяющихся под давлением образующихся газообразных продуктов.

Резкое снижение вязкости материала, происходящее, например, при значительном содержании в глине СаО, может повлечь за собой прорыв стенок расширяющихся пор и уменьшение вспучиваемости материала.

Таким образом, вспучивание происходит при совмещении процесса размягчение глинистой породы и образования закрытых пор с процессами газовыделения внутри материала за счет давления газообразных продуктов. Эти газы, как продукты обжига состоят из:

- кислорода, образующегося при раскислении высших оксидов железа;

- оксида углерода, образующегося при горении органических примесей и диссоциации карбонатов;

- водяного пара, образующегося при дегидратации глинистых минералов.

Технология изготовления керамзитового заполнителя складывается из следующих основных операций:

- подготовки сырья;

- приготовления гранул (зерен);

- подготовки гранул к обжигу;

- обжига гранул и их охлаждение;

- рассева материала на фракции с дроблением крупных кусков до требуемого размера.

При изготовлении керамзита необходимо учитывать следующее. Лучше вспучивается материал большей плотности, имеющий округлую форму или форму брикетов одинакового размера в поперечнике. Чем лучше вспучивается исходное сырье, тем с большей влажностью и больших размеров полуфабрикат можно направлять в печь.

Среди новых методов производства керамзита – получение керамзитового песка в печах кипящего слоя.

Работа печи (реактора) кипящего слоя основана на следующем принципе. Через слой материала продувают воздух (газ), скорость которого занимает промежуточное положение между скоростью витания и скоростью, при которой зерна выносятся из аппарата. При этом слой гранул «кипит». В результате поверхность контакта между гранулами материала и теплоносителем резко повышается, ускоряется тепло- и массообмен и создаются условия для равномерного распределения температур во всем объеме обжигаемого материала.

Технологическая схема производства сводится к следующему: глина из карьера с влажностью 25-30% подается в глино-запасник. Из глинозапасника глина поступает в глинорыхлительную машину, затем в камневыделительные вальцы и в сушильный барабан. Подсушенная до влажности 8-10% глина подается на вибрационный грохоткер полуфабриката, а фракцию крупнее 5 мм направляют на повторное дробление в молотковую дробилку. Из бункера полуфабриката глиняная крошка подается в отделение термической обработки.

Аглопорит - искусственный пористый зернистый материал ячеистой структуры, получаемый термической обработкой на решетчатых агломерационных машинах глинистых пород и отходов от добычи, обогащения и сжигания углей.

Аглопорит состоит в основном из стекла различного состава. Количественно подчиненными в нем являются кристаллические образования исходного сырья или полученные в результате высокотемпературного обжига и охлаждения расплава. Эти новообразования достаточно стойки в нормальных температурно-влажностных условиях.

Как стекловидная фаза, так и новообразования не оказывают вредного влияния на строительные свойства бетона, что позволяет считать аглопорит высококачественным заполнителем для армированных и неармированных легких бетонов.

Аглопорит получают в виде щебня и песка с открытыми порами на поверхности зерен или в виде гранул со спекшейся поверхностной оболочкой. Этим он отличается от керамзита.

Аглопорит применяют в качестве заполнителя для легких конструктивных и конструктивно-теплоизоляционных бетонов, а также в качестве теплоизоляционных засыпок.

В зависимости от размера зерен аглопорит делят на гравий и щебень с размером зерен 5-40 мм, песок с зернами менее 5 мм. По насыпной плотности в высушенном состоянии аглопоритовый гравий делится на пять марок 500, 600, 700, 800 и 900; щебень - 400, 500, 600, 700, 800 и 900 (ГОСТ 9757-90). Прочность при сдавливании в цилиндре аглопоритового гравия -0,7-3,5 МПа, аглопоритового гравия - не менее 1,6 МПа.

Для производства аглопорита используют самые разнообразные невспучивающиеся или слабовспучивающиеся глинистые породы:

- суглинок;

- супесь;

- аргиллит;

- глинистый сланец;

- шахтные породы от добычи и обогащения углей, а также кусковые топливные шлаки и тонкодисперсные золы ТЭЦ.

Требования к химическому составу сырья не предъявляются.

Поризация сырья при получении аглопорита достигается за счет ряда взаимосвязанных факторов:

- удаления свободной, физически и химически связанной воды;

- выгорания топлива, сернистых соединений и органических добавок – примесей;

- прососа газов сквозь размягченную шихту;

- контактного спекания гранул шихты;

- частичного вспучивания пиропластической массы в зонах, удаленных от очагов горения.

При спекании сырья на агломерационных решетках процесс вспучивания значительно интенсифицируется, что обусловлено характерными особенностями агломерационного процесса:

- быстрым повышением температуры, достигающим 400-6000 в 1 мин;

- возможностью достижения высоких температур (1400-1700 0С);

- наличием восстановительной среды в зоне спекания;

- кратковременностью пребывания материала в зоне высоких температур (1-1,5мин).

Сущность процесса производства аглопорита заключается в подготовке шихты к спеканию. Шихту, состоящую из исходного сырья, топлива и воды, загружают на решетку агломерационной машины, ограниченную боковыми стенками. Технологическое топливо в шихте (специально введенное или содержащееся в исходном сырье) зажигают с поверхности при одновременном просасывании воздуха сверху вниз.

Технологическая схема производства аглопорита состоит из:

- переработки сырья и приготовления шихты;

- термической обработки шихты и охлаждения получаемого бруса или гранул;

- дробления охлажденного продукта и сортировки аглопорита на фракции.

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства санитарных керамических изделий

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства санитарных керамических изделий в РК и за рубежом

- Опишите основные минеральные фазы санитарных керамических изделий

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства керамзита и аглопорита

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производств керамзита и аглопорита в РК и за рубежом

- Обобщить особенности электронной микроскопии керамики

- Обосновать идентификацию изделий строительной керамики по их минеральному составу

Лекция 7

План лекции

- Вспученный перлит

- Вспученный вермикулит

1 Вспученный перлит

Вспученный перлит получают путем обжига водосодержащих вулканических стеклообразных пород – перлитов, обсидианов. При 950-1200 0С вода выделяется и перлит увеличивается в объеме в 10-20 раз.

Вспученный перлит применяют для производства легких бетонов и теплоизоляционных изделий.

Технологический процесс получения вспученного перлита состоит из операций по добыче породы, дроблению, сортировке на фракции и обжига с последующей сортировкой на фракции готового продукта. Иногда, в зависимости от свойств сырья, породу перед вспучиванием подвергают термической подготовке для удаления избыточной влаги.

Основа технологического процесса производства вспученного перлита – тепловая обработка породы, которая предопределяет все основные качественные и количественные характеристики  вспученного материала. Термин «тепловая обработка» включает в себя понятия температуры и продолжительности нагревания материала во время вспучивания, а в отдельных случаях также доведение до оптимального содержания количества летучих компонентов в породе перед вспучиванием предварительной термической подготовкой сырья.

Сложность тепловой обработки перлита в том, что содержащееся в породе значительное количество воды при медленном нагреве испаряется до достижения материалом пиропластического состояния, без эффекта вспучивания. Как правило, чрезмерно интенсивный нагрев вызывает растрескивание и разрыхление данной породы. Поэтому в ряде случаев требуется двухступенчатая тепловая обработка: предварительный подогрев перлитовой породы до определенной температуры для удаления избыточной воды и последующий нагрев до температуры вспучивания. Оба процесса строго ограничены во времени.

Температура термоподготовки обычно находится в пределах 250-450 0С, а иногда достигает 600 0С. Продолжительность термоподготовки 10-30 мин.

В результате термоподготовки снижается содержание воды в перлитовом зерне. Благодаря этому пар выделяется при обжиге в меньшем количестве, чем в случае сырой породы, и не вызывает трещинообразования, а равномерно вспучивает размягченную массу. Выделение воды из наружных слоев повышает их вязкость, в результате чего на поверхности зерна возникает более вязкая пленка, что благоприятствует процессу порообразования в центре зерна.

В мировой практике производства вспученного перлита известно несколько конструкций печей: шахтные, вращающиеся и наклонные трубчатые стационарные.

Наилучший способ обжига перлита – обжиг во взвешенном состоянии в шахтных и вращающихся печах. Этот способ обеспечивает интенсивное нагревание зерен породы вулканического стекла и кратковременность пребывания их в зоне высоких температур.

Вспучивание перлита – процесс, связанный с приобретением нагретым вулканическим стеклом определенной вязкости, которая находится в узком интервале температур. Выход за пределы этого интервала приводит к недовспучиванию или сплавлению частиц перлита.

Вулканические стекла представляют собой вязкий твердый раствор. Атомы и группы атомов расположены в них беспорядочно. Особенность структуры перлита – присутствие алюмосиликатных и кремнеземистых каркасных «мотивов», принадлежащих преимущественно кристаллам кремнезема, полевым шпатам и цеолитам. Такие каркасные постройки образуют большие полости и каналы, в которых могут размещаться и передвигаться крупные катионы и полярные молекулы. В этих же полостях и каналах сосредоточена химически связанная вода.

Процесс вспучивания вулканического стекла во многом предопределяется формой и количеством содержащейся в нем воды. При попадании перлита в зону высоких температур образуется минеральный расплав – жидкая фаза, вязкость которой быстро снижается. Одновременно накапливается газовая фаза, давление которой интенсивно нарастает. При достижении газовой фазой избыточного давления, достаточного для преодоления силы вязкости расплава и поверхностного натяжения, происходит процесс вспучивания.

Основной источник выделения газовой фазы – вода. В результате вспучивания существенно изменяется и сама структура перлита, во многом определяющая многие физико-технические свойства вспученных вулканических стекол:

- теплопроводность;

- объемно-насыпную массу;

- зерновой состав;

- водопоглощение и капиллярный подсос;

- гигроскопичность;

- звукопоглощение;

- прочность.

Производство вспученного перлита из стран ближнего зарубежья наиболее развито в Российской Федерации.

ООО «ПетроПерлит» (г.Санкт-Петербург) занимается разработкой и производством экологически чистых, негорючих теплоизоляционных материалов. Им удалось успешно внедрить такие технологии как легкие теплоизоляционные штукатурки и кладочные растворы, перлитовые и вермикулитовые теплоизолирующие засыпки.

ООО «Перлит» (г.Кстово, Россия) выпускает вспученный перлитовый песок, фильтроперлит, агроперлит, битумоперлит, производит теплоизоляцию труб битумоперлитом.

На АО Стройперлит (г.Мытищи, Россия) организован выпуск эффективного, высококачественного теплоизоляционного строительного материала – вспученного перлитового песка.

Материал экологически чист, инертен, не имеет запаха, на его основе производят материалы для криогенных и высокотемпературных технологий. На нем выращивается рассада сельскохозяйственных культур и цветов, он прекрасно рыхлит почву и служит наполнителем штукатурок, бетонов, мастик, красок линолеумов и многих других незаменимых в строительстве материалов.

На основе вспученного перлита, благодаря его высокой экологической чистоте, выпускается широкий спектр современных теплоизоляционных строительных материалов. Их физико-технические свойства оказывают определяющее влияние на теплотехническую эффективность и эксплуатационную надежность конструкций, уменьшают трудоемкость монтажа, возможность ремонта в процессе эксплуатации.

Особое место занимает мелкий вспученный перлитовый песок, имеющий низкую насыпную плотность (75 – 100 кг/м3), в производстве сухих строительных смесей: теплоизоляционных штукатурных, санирующих штукатурных, огнезащитных, кладочных составов, составов для полов и др. В последнее время сухие смеси находят все более широкое применение в строительстве.

АО «Стройперлит» - крупнейшее в Европе современное предприятие по выпуску вспученного перлитового песка. Теплоизоляционные материалы, выпускаемые предприятием, в свое время позволили решить проблемы пожароопасных объектов - таких как, Курская и Чернобыльская атомные электростанции, Конаковская ГРЭС, Московская ТЭЦ-22, Мордовская ТЭЦ и много других.

2 Вспученный вермикулит

Вермикулит – гидрослюда, водный алюмосиликат магния и железа –      (Mg, Fe+2, Fe+3)3 [(Si, Al)4O10][OH]2·4H2O.

Вермикулит имеет слоистую структуру с добавочной молекулой межслоевой воды. Он образуется в виде псевдоморфоз по магнезиально-железистым слюдам – биотиту или железистому флогопиту при выветривании в зонах разломов и гидротермальном изменении щелочных ультраосновных пород, метасоматических процессах и др. Кроме этого, известны залежи, связанные с метаморфическими породами и выветрылыми биотитовыми гранитами и изверженными породами, содержащими значительное количество карбонатов и флогопита.

Характерное свойство вермикулита – при нагревании до 900-1000 0С он вспучивается в результате расщепления частиц под воздействием испаряющейся межслоевой воды с увеличением объема в 15-20 раз.

После вспучивания вермикулит становится легким и приобретает прекрасные термо- и звукоизоляционные свойства и используется в качестве наполнителя легких бетонов и штукатурок. Кроме того, он применятся в качестве наполнителя и усилителя бумаги, пластмасс и красок, а также в качестве упаковочного материала. Широки перспективы использования вермикулита в сельском хозяйстве в качестве мелиорантов, регулятора влажности почв, добавок к кормам животных и др.

Вспученный вермикулит – пористый сыпучий материал, полученный путем термической обработки водосодержащих слюд. Этот заполнитель необходим для изготовления теплоизоляционных легких бетонов.

Вермикулит при нагреве в среде раскаленных газов с температурой 800-1000 0С вспучивается и приобретает уникальное сочетание свойств:

- малую объемную массу;

- высокую звукопоглощающую способность;

- низкую теплопроводность;

- высокую пористость;

- фильтрирующую способность.

Вспученный вермикулит биостоек, стерилен, имеет высокую термостойкость.

Этот комплекс свойств и определяет его широкое применение в строительстве, в производстве изделий, применяемых для огне-теплоизоляции, а также в промышленности строительных материалов, машиностроении, металлургии, судостроении, ракето-самолетостроении и других отраслях народного хозяйства.

Созданное за последнее десятилетие большое разнообразие изделий на основе вермикулита все больше расширяют их сферы применения. Например, среди них:

- теплоизолирующая смесь на основе вспученного вермикулита используется для утепления зеркала металла в промышленном производстве черных металлов;

- плитный отделочный теплоизоляционно-конструкционный материал используется для изготовления подвесных потолков, отделки стен, огнезащиты металлоконструкций в строительстве и судостроении;

- различные виды специальной тепло-звукоизоляции для подвижного транспорта и холодильной промышленности;

- производство трудносгораемых древесно-стружечных плит;

- наружная облицовка битуминозных кровельных материалов;

- производство бесканальной прокладки тепловых сетей и др.

Внедряются новые разработки и составы строительных материалов – керамовермикулит, фосфатовермикулит, битумовермикулит, силикатовермикулит, цементовермикулит и другие.

Технологический процесс начинается с добычи вермикулитовой руды, дальнейшей погрузкой, трансподготовкой и подачей в приемные бункера. Далее руда поступает на колосниковые виброгрохота и молотковую дробилку. Через вибросито по ленточному конвейеру сырье поступает на склад сырья, откуда ковшовым грейдером подается в приемник бункера, элеватор, расходные бункера и тарельчатые питатели. Далее сырье подается в обжиговую печь, где происходит технологический процесс получения вспученного вермикулита.

Готовый вспученный вермикулит через осадительные камеры и  бункер охладителя поступает в сепараторы, где обеспечивается получение высококачественного продукта. В дальнейшем идет процесс распределения вермикулита по маркам в бункера и фасовка в мешкотару и подачи на склады готовой продукции.

Ознакомимся с опытом работы современных производителей вспученного вермикулита.

ООО «СибЭкоВер» (Россия) производит Вермикулит вспученный (Silver & Gold), мелкодисперсный (фр.45-456мкм) и тонкомолотый (до 50 мкм), агро-вермикулит и био-вермикулит, вермикулитовый сорбент и смеси, вермикулитовые изоляционные плиты и изделия. Применяются они в производстве и строительстве, растениеводстве и животноводстве, металлургии и энергетике, нефтедобыче и экологии, легкой промышленности и машиностроении, в медицине и упаковке.

Вспученный вермикулит ООО «СибЭкоВер» ценен в качестве теплоизоляции, шумоизоляции, огнезащиты, заполнителя полостей и ниш, в составе строительных смесей.

Компания ООО «Кивер» (Россия) также производит уникальный материал вспученный вермикулит, который идеально подходит для применения при строительстве в качестве теплоизоляции. Производство осуществляется по нормативам ГОСТа 12865-67. По структуре материал сыпучий, в виде гранул различного размера, поверхность которых покрыта чешуйками. Для него характерны повышенные показатели экологической чистоты. Обширное использование вермикулита при проведении теплоизоляционных работ обусловлено тем, что он характеризуется:

- биологической стойкостью;

- химической стойкостью;

- инертностью;

- тугоплавкостью;

- эластичностью;

- пористой поверхностью.

Благодаря данным характеристикам применение вермикулита вспученного ООО «Кивер» допустимо в максимально возможном диапазоне температур от плюс 1100 0С до минус 260 0С. Его можно использовать для:

- изоляции вибрирующих поверхностей, работающих в среде с повышением температуры до 900 градусов;

- производства теплоизоляционных изделий, таких как жестких плит с повышенными теплоизоляционными показателями;

- в качестве заполнителя при производстве легких бетонов, штукатурных смесей, которые за счет включения гранул вещества приобретают высокие показатели теплоизоляции, звукопоглощения, огнестойкости.

Компания ООО «Кивер» производит вермикулит вспученный всех марок, фракций, которые создаются с учетом регламента ГОСТ 12865-67.

Вермикулит показывает эффективнее результаты при формировании теплоизоляции, звукоизоляции стеновых конструкций. Плиты, приготовленные из вспученного вермикулита наделены повышенной отражающей способностью шумов. Слой в 2 см, созданный с применением штукатурки с вермикулитом, отлично заменяет собой слой в 10 см, сформированный из цементно-песчаной смеси. Строительные смеси из вермикулита обеспечивают экономию кирпича до 20%. В процессе возгорания в отличие от стандартных материалов, он не выделяет токсичных веществ и не образует едкого дыма.

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства вспученного перлита

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства вспученного вермикулита

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства вспученного перлита и  вспученного вермикулита в РК и за рубежом

Лекция 8

План лекции

- Огнеупорные изделия

Огнеупорные изделия

Огнеупорными называют изделия, применяемые для строительства промышленных печей, топок и аппаратов, работающих при высокой температуре.

Огнеупорные изделия классифицируют по следующим признакам:

- огнеупорности;

- пористости;

- химико-минеральному составу;

- способу изготовления.

По показателям огнеупорности изделия могут быть:

- огнеупорными (1580-1770 0С);

- высокоогнеупорными (1700-2000 0С);

- высшей огнеупорности (более 2000 0С).

По пористости (%) огнеупорные изделия подразделяются на:

- особо плотные – менее 3;

- высокоплотные – 3-10;

- плотные – 0-20;

- обычные – 20-30;

- легковесные и теплоизоляционные – 45-85.

Наибольшее распрастранение в строительстве и промышленности строительных материалов получили кремнеземистые и алюмосиликатные огнеупорные изделия.

Кремнеземистые огнеупоры применяют двух типов: кварцевое стекло и динасовые.

Кварцевое стекло изготовляют отливкой из расплавленного кварца, оно содержит SiO2 не менее 99%. Обладает хорошей термостойкостью и кислотостойкостью.

Кварцевая керамика используется для футеровки котлов большой мощности, при изготовлении штампов горячего прессования, труб для подачи расплавленного алюминия и других целей. Кварцевое стекло идет на производство химической аппаратуры.

Динасовые (тридимито-кристобалитовые) огнеупоры изготовляют обжигом при температуре выше 870 0С кварцевого сырья (измельченных кварцитов песка, маршалита) на известковой или другой связке. Сырье содержит SiO2 не менее 93%. Огнеупорность 1600-1770 0С.

Из динаса выполняют кладку сводов сталеплавильных, стекловаренных и коксовых печей.

Динас происходит от названия скалы Динас, Craig-y-Dinas, в Великобритании, в Уэльсе.

Алюмосиликатные огнеупоры подразделяют на три группы:

- полукислые;

- шамотные;

- высокоглиноземистые.

Полукислые огнеупоры отличаются повышенным содержанием кремнезема – более 65%; глинозема содержат менее 28%. Изготовляют их обжигом кварцевых пород на глинистой или каолиновой связке или глин и каолинов с большим содержанием кварцевого песка. Их огнеупорность 1380-1400 0С. Полукислые огнеупоры применяют для футеровки шахтных и туннельных печей, вагранок и др.

Шамотные огнеупоры изготовляют обжигом смеси шамота (порошка обожженной и размолотой огнеупорной глины) и огнеупорной глины или каолинов. Они содержат 30-45% Al2O3 и отличаются термической стойкостью, шлакоустойчивостью, прочностью (марки 100-125). Огнеупорность шамотных материалов 1250-1400 0С.

Шамотные огнеупоры применяют их для кладки и футеровки печей в местах, где они непосредственно соприкасаются с расплавленным металлом, шлаком, стеклом, а также для футеровки вращающихся печей для обжига цементного клинкера, облицовки топок паровых котлов, дымоходов и пр.

Шамот происходит из французского «chamotte» - огнеупорная глина или каолин, обожженные до потери пластичности, удаления химически связанной воды и той или иной степени спекания.

Высокоглиноземистые огнеупоры получают из природного сырья (боксита, корунда), содержащих более 45% глинозема. Огнеупорность их зависит от содержания глинозема и технологии и составляет 1450-1725 0С. Изделия, изготовленные из высокоглиноземистого сырья на глиняной или иной связке, обладают высокой термостойкостью при содержании Al2O3 60%.

Высокоглиноземистые огнеупоры применяют в стекольной промышленности, для кладки доменных печей и др.

Легковесные огнеупоры имеют плотность 1,3-0,4 г/см3 и общую пористость соответственно 45-85 %. Обладают высокой огнеупорностью, малой теплопроводностью и достаточной прочностью.

Легковесные огнеупоры успешно применяются для футеровки промышленных печей разного назначения. При этом значительно (в 2-4 раза) сокращается продолжительность разогрева или холостого хода печей, в 2-3 раза уменьшается толщина ограждающих стен и на 20-70% снижаются удельные расходы топлива на тепловые процессы. В связи с этим производство легковесных огнеупоров непрерывно расширяется.

Для высокотемпературной теплоизоляции различных промышленных печей и тепловых агрегатов используют алюмосиликатные и другие волокна, обладающие высокой прочностью, термической стойкостью и малой теплопроводностью.

Магнезиальными (периклазовыми) называют огнеупоры, содержащие не менее 85% MgO. Их используют для кладки различных печей, футеровки которых контактируют с расплавами металлов и основных шлаков. Магнезитовые порошки применяют для набивки пода металлургических печей, торкретирования их футеровки, в качестве заполнителей бетонов; они являются также сырьем для производства периклазсодержащих изделий. Сырьем для производства периклазовых огнеупоров является магнезит, состоящий в основном из карбоната магния.

Для повышения качества изделий на основе природного магнезита применяют его обогащение и введение добавок оксида алюминия и хромита. Обогащение сырья до содержания MgO более 98% позволяет изготавливать изделия с очень малым количеством расплава, преимущественно с прямой связью между кристаллами периклаза, что резко повышает температуру начала деформации, химическую и термическую стойкость.

Используют следующие методы обогащения природного магнезита: разделение в тяжелых суспензиях, флотацию, электроплавку, химическое обогащение.

Из обогащенного оксида магния прессуют брикеты, обжигают их при высоких температурах до спекания, дробят, рассеивают на фракции, которые используют для изготовления высококачественных изделий.

Растворы солей магния, содержащиеся в морской воде, озерах, в отходах при производстве солей калия, все больше вытесняют естественные магнезиты в качестве сырья для получения периклаза высокой чистоты, особенно в тех странах, где запасы природного магнезита малы или отсутствуют.

В морской воде содержатся MgSO4 и MgCl2. которые и являются основными исходными компонентами для получения MgО.

Сырье, полученное из морской воды, содержит MgО более 99%, из него изготавливают наиболее качественные изделия для службы в отвественных узлах различных тепловых агрегатов.

Для уменьшения вредного влияния монтичеллита и улучшения ряда свойств огнеупоров, изготавливаемых из природного сырья, вводят добавки глинозема и хромита, которые при взаимодействии с MgО образуют шпинели, значительно хуже смачиваемые расплавом монтичеллита. Это приводит к перераспределению расплава, образованию связей периклаз - шпинель - периклаз, способствующих повышению термостойкости и химической стойкости.

Количество технического глинозема, вводимого в периклазовые изделия, составляет 5-8 %. При взаимодействии с Al2O3 с MgО образуется шпинель MgО· Al2O3. Такие изделия называют периклазовыми на шпинельной связке.

Распространенной добавкой к периклазовым изделиям является хромит, отличающийся очень высокой стойкостью к основным шлакам. Собственно хромит (FeO·Cr2O3) редко встречается в природе в чистом виде, поэтому в производстве огнеупоров применяют хромистый железняк, который представляет собой твердый раствор FeO·Cr2O3 и MgО·Al2O3 -                       (Mg,Fe)(Cr,Al)2O4, также называемый хромитом. Основной примесью хромитов является серпентин [Mg6 (OH)8Si4О10)], который при нагревании разлагается, образуя легкоплавкий клиноэнстатит (MgО·SiО2). При содержании 20% и более серпентина смесь хромита с ним становится неогнеупорной. Поэтому для изготовления огнеупоров следует применять обогащенные хромиты, содержащие не более 5-8% SiО2.

Существуют различные варианты технологии огнеупоров из смеси обожженного магнезита и хромита. Для стеновой кладки обычно применяют изделия, изготовленные из смеси равных количеств хромита и обожженного магнезита, измельченных до величины зерен менее 1мм. Такие огнеупоры часто содержат 40-60% MgО, 15-35% Cr2O3 и называются хромитопериклазовыми. Технология этих изделий аналогична изготовлению магнезитовых огнеупоров.

Термостойкие изделия, предназначенные для кладки сводов мартеновских печей, изготовляют из шихт, содержащих 20-30% хромита и 80-70% спекшегося периклаза. Изделия называют периклазохромитовыми; они содержат более 60% MgО, 15-18% Cr2O3.

Огнеупоры из смесей хромита и периклаза характеризуются высокой термостойкостью и химической стойкостью, пористость в зависимости от дисперснотси  исходных компонентов колеблется в пределах 15-25%, температура начала деформации существенно не повышается по сравнению с магнезитовыми огнеупорами и составляет 1450 -1580 0С.

Для повышения качества огнеупоров. состоящих из смеси периклаза и хромита, необходимо использовать обогащенные исходные материалы с минимальным содержанием примесей.

В последние годы стали широко применять в качкстве добавки к периклазовым огнеупорам углерод (периклазоуглеродистые огнеупоры), который позволяет существенно повысить стойкость огнеупоров к расплавам металлов и шлаков. Применяют, как правило, естественные сорта графита, вводимые в огнеупоры в количестве до 20%. С целью уменьшения степени выгорания графита добавляют полифосфат натрия, который одновременно является упрочняющим компонентом, т.к. обладает вяжущими свойствами. Подобные составы применяют в основном для изделий, используемых при разливке стали, и футеровке кислородных конвертеров.

К группе цирконистых огнеупоров относят бадделеитовые (ZrO2 более 90%), бадделеито-корундовые (20% <  ZrO2 <  90%) и цирконовые (ZrO2 ˃ 50%,  SiO2 ˃ 25%) (рисунок 2.34). Для изготовления огнеупоров применяют стабилизированный диоксид циркония, содержащий (молярные %): 12 СаО, либо 10 Y2O3, либо 15 MgO, а также комбинации этих оксидов.

Для изготовления огнеупоров из ZrO2 широко применяют электроплавленный стабилизированный диоксид циркония, который получают плавкой смеси ZrO2 и стабилизирующей добавки в дуговых электрических печах или индукционной плавкой в холодных тиглях.

Изделия из диоксида циркония зернистого строения применяют в сталеплавильном произволстве для разливочных и стопорных систем в качестве вставок дозаторов и скользящих затворов, для футеровки  стекловаренных и других печей, в иде тиглей для плавки металлов и огнеприпасадля обжига некоторых изделий технической керамики.

Цироконовые изделия изготовляют из циркона (ZrO2·SiO2), который не имеет при нагревании полиморфных превращений, но разлагается в твердой фазе при 1676 0С на диоксид циркония и кристобалит; характеризуется высокой химической стойкостью к кислым средам и расплавам сталей.

Для промышленных целей циркон извлекают из цирконовых песков обогащением при помощи  отсадочных машин, флотацией, а также обработкой кислотами для удаления примесей, содержащих оксиды железа. В цирконовом концентрате содержание ZrO2 + HfO2  должно быть не менее 60%, а оксидов железа не более 0,15%.

Углерод в плотном состоянии по ряду свойств представляет собой идеальный огнеупорный материал. Температура его плавления при давлении 10 МПа составляет около 3700 0С. При высоких температурах он химически инертен, не взаимодействует с основными и кислыми шлаками, кислотами и щелочами, не деформируется под нагрузкой, прочность его с повышением температуры не падает, а несколько повышается. Термостойкость графита исключительно высока, его модуль упругости (0,02·105 МПа) более чем на два порядка меньше у спекшихся разновидностей керамики. Графит также характеризуется высокой теплопроводностью и электрической проводимостью. Слоистая структура графита характеризуется анизотропностью некоторых его свойств - теплопроводности, температурного коэффициента термического расширения.

Графит энергично окисляется уже около 600-700 0С, является сильным восстановителем, при высоких температурах образует карбиды со многими тугоплавкими оксидами, растворяется в металлах. В связи с этим области применения графитсодержащих огнеупоров ограничиваются средой, не содержащей кислорода. Поэтому технологические решения по изготовлению графитсодержащих огнеупоров направлены на уменьшение их окисляемости в основном путем создания защитных оболочек вокруг зерен графита.

Графитошамотные огнеупоры изготовляют из графита, шамота и огнеупорной пластичной глины. Грфатошамотные изделия используют лишь в условиях службы, предотвращающих или ограничивающих соприкосновение их с кислородом воздуха. Такими изделиями являются тигли для плавки черных и цветных металлов в индукционных электропечах и горнах, пробки и стаканы сталеразливочных ковшей, трубы, кирпич для футеровки сталеразливочных ковшей.

Углеродистые огнеупоры в основном состоят из углерода в виде кокса (собственно углеродистые изделия - неграфитированные) и искусственного графита (графитированные).

Углеродистые (коксовые) изделия изготавливают из каменноугольного кокса, термоантрацита (в качестве заполнителя) и каменноугольной смолы в качестве связующего, придающего массе пластические свойства и обеспечивающего спекание огнеупора.

Графитированные изделия получают дополнительной термообработкой углеродистых изделий в восстановительной среде при температуре около    2500 0С. При этом аморфный углерод переходит в искусственный графит, и процесс называют графитированием.

Графитированные изделия существенно отличаются от обычных углеродистых. Содержание углерода в них составляет более 99%, теплопроволность увеличивается в 10 раз, электросопротивление  существенно снижается, изделия легко поддаются механической обработке. Они отличаются анизотропией теплопроводности, электрической проводимости, термического расширения, что обусловлено анизотропией кристаллов графита и их преимущественным расположением вдоль длинных осей углеродистых частиц.

Сырьем для графитовых изделий служат высокочистый прокаленный при 1200 - 1350 0С нефтяной кокс (~ 75%) и каменноугольный пек (~ 25%), применяемый в качестве связующего. Зольность каждого из них не выше 0,3%.

Технология графитированных изделий подобна таковой для углеродистых изделий из каменноугольного кокса.

Высококачественные изделия изготавливают из искусственного графита. Это высокоплотный и прочный графит, получаемый многократной пропиткой связующим с последующей термообработкой; рекристаллизованный графит, пирографит.

Углеродистые огнеупоры обладают уникальным сочетанием технических свойст, однако имеют и крупный недостаток - окисляемость.

Эффективным средством повышения стойкости к окислению является покрытие поверхности изделий тугоплавкими соединениями (карбидом кремния, дисилицидом молибдена и др.), а также пропитка в кипящем расплаве кремния (силицирование).

Малые величины модуля упругости и термисеского расширения при высокой теплопроводности обеспечивают очень высокую термическую стойкость углеродистых огнеупоров, которые обладают и другим ценным свойством - увеличением механической прочности с повышением температуры по крайней мере до 2400 0С.

Благодаря указанным свойствам углеродистые огнеупоры используют для футеровки доменных печей (горна, лещади, заплечиков, летки и других частей), пода печей для плавки свинца, алюминия, магния и других цветных металлов, а также в печах для производства карбида кальция, фосфора, ферросплавов и др.

Из углеродистых материалов изготавливают тигли, фасонные блоки, трубы, стержни, электронагреватели сопротивления, детали для теплообменников, оснастку для горячего прессования, электроды для дуговых печей.

Высококачественные изделия из графита  широко применяют в ядерной и ракетной технике, графитовые волокна используют для изготовления теплоизоляционных материалов.

Основой карбидкремниевых огнеупоров является карбид кремния, выпускаемый промышленностью двух видов, - черный и зеленый. Черный содержит больше примесей и уступает зеленому по абразивным свойствам.

Карбид кремния получают высокотемпературной обработкой при 2000 - 2200 0С смеси кремнезема и углеродистого материала. В качестве кремнеземистой составляющей обычно используют чистые кварцевые пески с содержанием SiO2 не менее 98,5%, а углеродистой составляющей - малозольные антрациты или нефтяной кокс. Для получения более чистого SiC в шихту вводят 2 - 7 % поваренной соли, которая препятствует обогащению карбида кремния углеродом и способствует образованию и последующему удалению хлоридов железа и алюминия.

Распространение получили главным образом огнеупоры из карбида кремния на различных связках, вводимых в исходную шихту, либо синтезируемых непосредственно в ходе термической обработки: алюмосиликатной, кремнеземистой, нитридной, оксинитридной, карбидкремниевой или комбинированной, содержащей два или более огнеупорных соединения.

Наряду с огнеупорами, содержащими преимущественно карбид кремния, широко применяют материалы, в которых SiC является одним из компонентов шихты, вводимым главным образом для повышения теплопроводности и термостойкости. Карбид кремния добавляют в шамотные, высокоглиноземистые, динасовые, периклазовые огнеупоры обычно в количестве до 30% в виде достаточно мелких фракций.

Свойства огнеупоров из карбида кремния весьма разнообразны, что объясняется различием природы связующих компонентов. Характерными для всех материалов, содержащих SiC, являются относительно невысокий ТКЛР, повышенная теплопроводность, высокая термостойкость, устойчивость к деформации, стойкость к кислым шлакам.

Благодаря своим специфическим свойствам огнеупоры на основе карбида кремния находят широкое применение в различных областях техники, в т.ч. в черной и цветной металлургии, химической и керамической промышленности и др. Особенно целесообразно использовать изделия на основе карбида кремния в тех случаях, когда требуется высокая теплопроводность, термостойкость и шлакоустойчивость при температурах службы до 1500 0С - для муфелей, рекуператоров, для изготовления капселей и этажерок для обжига керамических изделий, чехлов для термопар, визирных трубок, направляющих плит в туннельных печах и т.д.

Стойкость карбидкремниевых огнеупоров к расплавам различных цветных металлов, несмачиваемость ими обусловливают их применение в цветной металлургии при производстве цинка, алюминия и других металлов. Особенно высокую стойкость показывают в этих условиях изделия с нитридной и оксинитридной связками.

ЗАО «Второгнеупорматериалы» (Новосибирская область, Россия) осуществляет производство и комплексные поставки огнеупорной продукции на территории России и стран СНГ для предприятий цветной металлургии, машиностроения, цементной продукции и прочих отраслей промышленности, применяющей огнеупоры. Широк выбор огнеупорной продукции – шамотный кирпич и другие шамотные изделия. Вся продукция сертифицирована и отвечает высоким мировым стандартом. Стратегическая цель компании – наращивание объемов конкурентоспособной огнеупорной алюмосиликатной продукции и высокотемпературных теплоизоляционных волокнистых материалов.

ЗАО «Второгнеупорматериалы» является единственным в Сибири производителем неформованной огнеупорной продукции, в которой нуждается строительная отрасль и промышленные предприятия.

Боровичский комбинат огнеупоров (Россия) – современное, динамичное и стабильно развивающееся предприятие, осуществляющее поставки продукции не только на российский, но и на зарубежный рынок. Ассортимент продукции насчитывает свыше 43 наименования и более 3500 типоразмеров изделий для различных отраслей промышленности. Номенклатура выпускаемой продукции включает в себя производство формованных огнеупоров, неформованных огнеупорных материалов, керамических пропантов.

ТОО «Завод Казогнеупор» (г.Рудный) является уникальным по своей оснащенности и энерговооруженности. Некоторые технологии, применяемые на ТОО  «Завод Казогнеупор» не имеют аналогов не только в Казахстане, но и в России. Завод является единственным в Средней Азии предприятием, имеющим полный цикл производства огнеупорных изделий.

Продукция предприятия – алюмосиликатные огнеупоры – используется для футеровки доменных, мартеновских, сталеплавильных и цементных печей, сталеразливочных ковшей и других тепловых агрегатов. Предприятием черной и цветной металлургии завод поставляет набивные массы, огнеупорные бетонные смеси, высокоглиноземистый цемент. Среди экспортных товаров завода порошки корунда, сферокорунд, муллит, шамот.

В ТОО «Завод Казогнеупор» освоен выпуск ценнейшего продукта – порошков электрокорунда. Специалистам известно, насколько сложно получить корунд чисто белого цвета. Буквально доля процента посторонних примесей меняет его цвет. Завод до недавнего времени выпускал порошки с содержанием оксида алюминия 95-97%. В настоящее время удалось увеличить чистоту материала до 99,5%, что соответствует всем мировым стандартам.

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства динасовых огнеупоров

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства динасовых огнеупоров в РК и за рубежом

- Описать основные минеральные фазы динасовых огнеупоров

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства алюмосиликатных огнеупоров

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства алюмосиликатных огнеупоров в РК и за рубежом

- Описать основные минеральные фазы алюмосиликатных огнеупоров

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства магнезиальных (периклазовых) огнеупоров

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства магнезиальных огнеупоров в РК и за рубежом

- Описать основные минеральные фазы магнезиальных огнеупоров

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства цирконистых огнеупоров

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства цирконийсодержащих огнеупоров в РК и за рубежом

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства углеродсодержащих огнеупоров

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства углеродсодержащих огнеупоров в РК и за рубежом

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства карбидкремниевых огнеупоров

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства углеродсодержащих огнеупоров в РК и за рубежом

- Обосновать идентификацию огнеупоров по их минеральному составу

Лекция 9

План лекции

- Листовое стекло: свойства листового стекла, получение листового стекла; составы листовых стекол, сырье и подготовка шихты

ПРОИЗВОДСТВО ПРИОРИТЕТНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА

1 Листовое стекло

В настоящее время листовое стекло и изделия на его основе применяются во всех областях народного хозяйства.

Объем мирового спроса на листовое стекло составляет около 45 миллионов тонн ежегодно. В структуре спроса по отраслям промышленности 70 % приходится на строительный сектор, 20 % – на мебельный сектор и сектор обустройства интерьера, и 10 % на автомобилестроительный и транспортный секторы.

Стекло – это уникальный материал, позволяющий даже в замкнутом пространстве не терять связь с внешним миром.

Листовое стекло стало неотъемлемой и все возрастающей частью мировой экономики и повседневной жизни.

Современное строительство требует разработки, и производства широкого ассортимента листового стекла и стеклоконструкций, строительных панелей на основе композиций из стекла, металла, дерева и пластмасс.

Листовое стекло − бесцветное прозрачное натрий-кальций-силикатное стекло, изготавливаемое методами флоат или вертикального вытягивания без какой-либо дополнительной обработки поверхностей, имеющее вид плоских прямоугольных листов, толщина которых мала по отношению к длине и ширине.

Листовое стекло является одним из важнейших видов строительных материалов, с помощью которого создается различная освещенность помещений, регулируется поступление и потери тепла. Помимо функционального назначения стекло является прекрасным декоративным материалом, обеспечивающим возможность разнообразного оформления зданий и украшения их интерьера.

Листовое стекло применяют для заполнения световых проемов в зданиях и сооружениях промышленного, гражданского, жилищного и сельскохозяйственного назначения как материал, обеспечивающий естественную освещенность внутри помещений. Витринное стекло применяют для остекления витрин и больших световых проемов в торговых и общественных зданиях. Техническое стекло используется для остекления автомобилей, самолетов, судов, а также для других технических целей. Мебельное стекло используется для изготовления мебели. Фотостекло предназначено для изготовления фотопластинок.

Основные производители листового стекла в России и странах СНГ следующие.

ОАО «Салаватстекло». Основная продукция завода:

- листовое стекло толщиной 2-12 мм для применения в строительстве, транспортной и мебельной промышленности, в производстве торгового оборудования;

- стеклопакеты изготавливаются из нескольких слоев стекла толщиной 6-20 мм. Применяются для остекления фасадов зданий;

- многослойные безопасные стекла;

- закаленное стекло применяется в транспортной и строительной промышленности;

- декоративные стекла.

ОАО «Саратовстройстекло». Предприятие одним из первых перешло на изготовление листового стекла флоат-способом. В настоящее время завод выпускает листовое стекло марок М1, М4, М7 толщиной 3-12 мм. Для выпуска крупногабаритного стекла компания совместно с фирмой «Bottero» (Италия) оснастила производственную линейку немецким оборудованием.

ООО «Пилкингтон Гласс». В 2006 г. компания запустила собственную флоатлинию в Раменском районе Московской области. Предприятие выпускает продукцию для остекления зданий разнообразные виды стекла:

- защита от солнце (оранжереи, стеклянные переходы, атриумы и пр.);

- теплоизоляция – стекла, отражающие тепловую энергию;

- пожаробезопасность – стекла, способные противостоять напору огня;

- шумоизоляция – у автострад, аэропортов, ж/д магистралей;

- декорирование – цветные стеновые панели или полупрозрачное стекло;

- самоочищение – стекло с самоочищающимся покрытием.

Стекольный завод «Главербель Клин» входит в состав компании Glaverbel – европейского производителя стекла. Завод построен в 2002 г., в Московской области. Для строительства завода был выбран именно Клин потому, что этот город расположен близко от основных центров потребления стекла – Москвы и Санкт-Петербурга. Основная продукция завода – листовое стекло. Помимо посредственно производства, предприятие занимается также его формованием и обработкой.

ООО «Гардиан Стекло Рязань» производит флоат-стекло, энергосберегающее, солнцезащитное и мультифункциональное стекло, стекловолоконную теплоизоляцию. В сутки завод может выпускать до 830 тонн стекла.

Стекольный завод «Востек» расположенный в п. Великооктябрьский, в Тверской области, является одним из крупнейших производителей листового стекла в России. Завод выпускает листовое стекло толщиной 1,2-6 мм для применения в оконной промышленности, строительные парников.

Предприятие ОАО «Гомельстекло» (Республика Беларусь) является крупнейшим в Европе по показателям эффективности производителем стекла. Листовое полированное стекло является основным видом продукции завода (порядка 80% от общего объема), но кроме него здесь выпускаются различные виды стекла, в том числе, пеностекло (теплоизолятор) и триплекс, а также стеклотара.

Виды листового стекла предприятия:

- стекло зеркальное улучшенное;

- стекло зеркальное;

- стекло техническое полированное;

- стекло оконное полированное.

Толщина выпускаемого стекла составляет 4-6 мм.

Весной 2015г. начато строительство первого в Казахстане завода по производству листового стекла - ТОО "Orda Glass Ltd" (г. Кызылорда), планируется эксплуатация с 2 квартала 2017 г. К реализации проекта привлечен стратегический партнер – американская компания "Stewart Engineers, Inc". Производственная мощность завода составит 197,1 тыс. тонн/год или 600 тонн стекла в сутки.. Предполагается, что в результате реализации проекта снизится зависимость Казахстана от импортируемого листового стекла, которое сегодня на 100% завозится из-за рубежа. 70% выпускаемой продукции планируется поставлять на внутренний рынок, 30% - на экспорт.

1.1 Свойства листового стекла

К свойствам листового стекла относятся: механические свойства, термические свойства, оптические свойства и химическая устойчивость.

Механические свойства. Плотность стекла − важная физическая величина, от которой зависят тепловые, оптические и ряд других его свойств. Наименьшую плотность имеет кварцевое стекло (2203 кг/м3), наибольшую − стекло с высоким содержанием РbО (до 7000 кг/м3). Плотность обычного листового стекла при комнатной температуре в среднем равна 2500 кг/м3. С повышением температуры она уменьшается.

Наиболее характерные особенности механических свойств стёкол − хрупкость, связанная с тем, что стекло разрушается сразу же после достижения предела упругой деформации, а также весьма большая разница между прочностью на растяжение (или изгиб) и на сжатие. Прочность листовых стёкол зависит от их размеров, формы, состояния поверхности, температуры, степени отжига или закалки, химического состава, наличия инородных включений, условий испытания. Прочность на сжатие листового стекла сравнительно высока и составляет 0,9−1,05ГПа. Прочность на растяжение и изгиб приблизительно в 10 −15 раз меньше, чем на сжатие, и составляет всего 50−100 МПа, в то время как теоретическая прочность стекла, т. е. прочность связей в его структурном каркасе оценивается не менее 10 ГПа.

Модуль упругости листового стекла находится в пределах 68 − 69 ГПа. Коэффициент Пуассона примерно равен 0,22, а модуль сдвига колеблется от 22 до 28 ГПа. Твёрдость имеет большое значение при работе стекла на истирание и при получении полированного стекла методами механической обработки. Твёрдость силикатного стекла по шкале Мооса находиься в пределах 5−7.

Микротвёрдость листового стекла, измеренная путём вдавливания под нагрузкой алмазной пирамиды, составляет 5,4−5,7 ГПа.

Термические свойства. Теплоёмкость листового стекла в интервале температур 0−100 °С находится в пределах 0,838− 0,86 кДж/ (кг· °С).

Теплопроводность − одно из важнейших теплофизических свойств стекла, оказывающих влияние на технологический процесс его производства. В связи с тем, что стекло представляет собой полупрозрачную для тепловых лучей среду, процесс теплопередачи в нём отличается большой сложностью. К истинной молекулярной теплопроводности здесь прибавляется передача тепла излучением, причём доля лучистого тепла увеличивается с ростом температуры и уменьшается при наличии в составе стекла теплопоглащающих красителей.

Теплопроводность листового стекла в диапазоне температур 0 − 100 °С находится в пределах 0,87−0,93 Вт/ (м-°С).

Температурный коэффициент расширения имеет важное значение при спаивании стекла с другим стеклом, эмалями или металлами.

От значения коэффициента расширения зависит одно из важнейших свойств стекла − его термостойкость; с понижением коэффициента она увеличивается. Обычные листовые стёкла имеют коэффициент расширения (85−90)10-7 К-1.

Оптические свойства. Из оптических свойств применительно к листовым стёклам представляют наибольший практический интерес коэффициент свето-пропускания и двойное лучепреломление.

Коэффициент светопропускания, характеризуемый отношением интенсивности светового потока, прошедшего через образец стекла, к интенсивности светового потока, вошедшего в него, всегда меньше единицы, поскольку часть светового потока отражается от поверхностей и часть его поглощается самим стеклом.

Максимальное значение коэффициента светопропускания обычного листового стекла даже при отсутствии поглощения света самим стеклом примерно равно 0,92 (92%). Химическая устойчивость листового стекла к воздействию агрессивных сред имеет значение главным образом с точки зрения сохранения качества его поверхности в условиях транспортирования и хранения.

1.2 Получение листового стекла

Листовое стекло может быть получено тремя основными способами: вытягивание, прокат, флоат-способ.

В 1902 году Эмиль Фурко предложил способ вытягивания листа стекла непосредственно из стекломассы через лодочку.

Принцип формования ленты стекла при лодочном способе производства заключается в следующем. В охлажденную до температуры выработки (около 1000 °С) стекломассу погружают шамотное тело в виде длинного прямоугольного бруса со сквозным вырезом, переходящим в верхней части в узкую щель. Верхняя кромка щели, называемая губами лодочки, находится ниже верхней плоскости последней на 40−50 мм, что предотвращает затекание стекломассы сверху при погружении лодочки. В нерабочем положении лодочка свободно плавает на поверхности стекломассы, причем губы ее несколько возвышаются над этой поверхностью.

При погружении лодочки и одновременном оттягивании вверх при помощи асбестированниых валиков машины вертикального вытягивания (ВВС) выступающей из щели стекломассы последняя формуется в виде непрерывной ленты, затвердевающей под охлаждающим воздействием водяных холодильников и воздуха, естественно циркулирующего в камере вытягивания. Щель лодочки, таким образом, направляет поток стекломассы, придает ей нужный контур перед растягиванием в ленту.

Гидростатический напор стекломассы устанавливается в процессе вытягивания ленты автоматически, а границу его действия относительно уровня губ лодочки легко регулируют большим или меньшим погружением последней. Лодочку всегда погружают в стекломассу с таким расчетом, чтобы основание луковицы не могло опуститься ниже уровня верхней плоскости щели.

Лента стекла, двигаясь в процессе формования кверху, подвергается растяжению под влиянием сил тяжести расположенных ниже участков и поверхностных сил на границе стекломасса − поверхность щели лодочки. На определенной высоте окончательно фиксируется толщина ленты и обеспечивается непрерывность ее движения кверху, а, следовательно, и непрерывность процесса формования.

Асбестированные валики заключены в чугунную шахту. В этой шахте отформованная лента по мере подъема кверху отжигается, охлаждаясь сначала медленно, затем быстрее. По выходе из машины ее разрезают на листы, которые поступают затем на раскрой, сортировку и упаковку.

К преимуществам вертикального вытягивания стекла лодочным способом относятся: простота выработочных устройств, относительно малые удельные капитальные затраты на строительство установок, простота обслуживания машин, меньшая, чем при безлодочных способах, чувствительность процесса формования к колебаниям температурного режима ванной печи. Основные недостатки способа: повышенная полосность стекла, необходимость сравнительно частых обрывов лент стекла на обновление, относительно невысокие скорости формования ленты стекла.

Способ безлодочного вертикального вытягивания, предложенный Грего-риусом, был впервые внедрен в производство американской фирмой "Питтсбург" в 1928 году, а в Европе его стали применять начиная с 1930 года. Этот способ, обладающий при соблюдении постоянства технологических и теплотехнических параметров режимов варки и выработки более высокой производительностью по сравнению с лодочным и обеспечивающий получение стекла более высокого качества по оптическим свойствам, считают наиболее прогрессивным из ранее существовавших способов вытягивания.

К преимуществам безлодочного способа вертикально вытягивания по сравнению с лодочным следует отнести: более высокие скорости вытягивания, особенно при выработке утолщенного стекла (выше 3 мм); повышенное качество стекла по полосности и волнистости; увеличенный срок непрерывной работы машин без обновления; экономию щелочесодержащего сырья.

Недостатки способа по сравнению с лодочным: повышенные удельные капитальные затраты; трудность вытягивания тонкого стекла (менее 2 мм); высокая чувствительность к колебаниям режимов варки и термической подготовки стекломассы; пониженный коэффициент использования стекломассы.

Способ вертикально − горизонтального вытягивания листового стекла был предложен Кольберном и впервые внедрен в производство в 1916-1917 годах американской фирмой «Либбей – Оуэне». Лента стекла при данном способе формуется со свободной поверхности стекломассы, однако одной из главной особенностей его является применение весьма мелкой выработочной камеры глубиной 160−200 мм, что практически исключает влияние конвекционных потоков стекломассы на процесс формования. Вторая принципиальная особенность способа состоит в том, что лента стекла, формующаяся вначале в вертикальном направлении, на высоте 600−650 мм, находясь еще в пластичном состоянии, меняет свое направление на горизонтальное, огибая полый стальной вал, и направляется затем при помощи тянульного устройства или роликов в туннельную отжигательную печь (лер). Все это позволяет вытягивать стекло с повышенными скоростями и толщиной в широком диапазоне − от 0,4 до 20 мм, а также облегчает удерживание бортов. Ширина вытягиваемой ленты достигает 3650 мм. Для удерживания бортов ленты применяют водоохлаждаемые бортоформующие ролики с принудительным вращением.

К преимуществам способа следует отнести возможность вытягивания стекла различной толщины (в широком диапазоне), высокие скорости вытягивания, горизонтальную направленность процесса, высокое качество стекла, большую (свыше 1 года) длительность непрерывной работы машины. Недостатки способа − относительная громоздкость конструкции выработочной камеры, недостаточная общая производительность установки.

Способ непрерывного проката является одним из наиболее простых и высокопроизводительных поточных способов производства листового стекла. Ленту стекла формуют путем проката вязкой стекломассы между двумя валками прокатной машины, охлаждаемыми водой, затем по рольгангу она поступает в лер для отжига. Вследствие соприкосновения поверхности формующейся ленты с холодными валками, она, не успев вновь оплавиться за счет притока тепла из внутренних слоев, остается слегка «кованой», поэтому стекло, полученное способом непрерывного проката, не может быть применено без дополнительной обработки там, где требуется обеспечить хорошую видимость просматриваемых через него предметов. Это обстоятельство предопределило применение способа непрерывного проката для выработки "сырого" стекла, идущего затем на конвейерное шлифование и полирование, а также узорчатого и армированного стекла. Также к основным недостаткам данного способа относятся: большие отходы стекла, доходящие до 20%; высокие капитальные и эксплуатационные расходы.

В 60-х годах во многих странах началась разработка технологического процесса производства листового стекла на основе нового способа формования с применением ванны с расплавленным металлом для огневой полировки поверхности стекла. Использование этого способа предполагало резко улучшить качество стекла по оптическим показателем, повысить производительность установок при одновременном снижении затрат на выработку стекла.

Лента стекла образуется в результате растекания стекломассы под действием силы тяжести при организованном оконтуривании ее, передвижении в нужном направлении, охлаждении и передаче в лер для отжига. Таким образом, нижняя поверхность ленты получается ровной и гладкой за счёт контакта с идеально ровной поверхностью расплавленного металла, а верхняя - за счёт сил поверхностного натяжения самой стекломассы (огневая полировка).

Стекломасса из выработочной части ванной печи по узкому мелкому каналу, заканчивающемуся наклонным сливным лотком, поступает в ванну с расплавленным оловом, называемую флоат-ванной, где и происходит процесс формования и охлаждения ленты до температуры, с которой она покидает ванну и поступает в лер для отжига. Учитывая, что флоат-способ является новым и продолжает быстро совершенствоваться, можно ожидать, что в недалёком будущем его будут применять и для выработки строительного стекла высокого качества. Однако при этом следует учитывать дальнейшее развитие способов вытягивания стекла как в количественном, так и в качественном отношении, поэтому вопрос о замене их флоат-способом, особенно для выработки тонких стёкол, является пока не вполне определённым.

1.3 Составы листовых стекол, сырье и подготовка шихты

Составы листовых стёкол и используемые сырьевые материалы.

К составам листового стекла предъявляют следующие основные требования:

- обеспечение заданных свойств изделиям в зависимости от их назначения и условий эксплуатации;

- достаточно высокая скорость варки при температурах, установленных производственной практикой;

- минимальное агрессивное воздействие в процессе варки на огнеупоры стекловаренной печи;

- более низкая температура кристаллизации в расплавленном состоянии по сравнению с температурой формования стекла;

- достаточная скорость твердения стекломассы, обеспечивающая получение в оптимально короткие промежутки времени изделий желаемой формы.

Основным сырьём для производства листового стекла служат:

- кварцевые пески,

- мел,

- доломиты,

- сода кальцинированная,

- сульфат натрия,

- уголь,

- полевошпатовое сырье.

Высокое качество сырьевых материалов — одно из главнейших условий успешной и устойчивой работы ванных печей.

Основными требованиями, предъявляемыми к качеству всех сырьевых материалов, являются их химическая однородность, постоянство химического состава, минимальное содержание оксидов железа, минимальное содержание тугоплавких и прочих красящих примесей, относительная однородность и постоянство гранулометрического состава.

От химической однородности и постоянства химического состава сырьевых материалов непосредственно зависит степень химической однородности (гомогенности) стекломассы − одного из решающих факторов получения стекла с минимальными полосностью и волнистостью. Химически неоднородная стекломасса обладает повышенной кристаллизационной способностью в связи с наличием в ней отдельных участков, обладающих большей склонностью к кристаллизации, чем основная масса.

Наличие оксидов железа в сырьевых материалах нежелательно прежде всего по той причине, что они, как уже говорилось, окрашивают стекло и понижают его светопропуекание.

Сырьевые материалы не должны иметь очень крупных или очень мелких фракций. Крупные фракции с недостаточно развитой реакционной поверхностью труднее провариваются. Очень мелкие фракции с более развитой реакционной поверхностью в лабораторных условиях имеют повышенную скорость провара, однако в производственных условиях труднее перемешиваются как между собой, так и с зёрнами средних размеров и обладают склонностью к комкованию.

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства листового стекла

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства листового стекла в РК и за рубежом

Лекция 10

План лекции

- Листовое стекло: стекловарение и методы формования

- Стекловолокна

1 Листовое стекло

1.1 Стекловарение и методы формования

Технологический процесс производства листового стекла начинается с подготовки шихты. Стекольной шихтой называют однородную смесь отвешенных в соответствии с заданным составом стекла и хорошо перемешанных между собой сырьевых материалов. Под воздействием высоких температур, поддерживаемых в стекловаренных печах, в результате ряда сложных физико-химических процессов из неё образуется однородный расплав − стекломасса. Расход сырьевых материалов для получения определённого количества стекломассы заданного состава рассчитывают исходя из состава стекла и химического состава применяемых сырьевых материалов. При этом учитывают также и количество боя стекла, загружаемого вместе с шихтой в стекловаренную печь.

Основными требованиями, предъявляемыми к шихте, являются точное соответствие заданному составу стекла и химическая однородность.

Один из ответственных этапов производства листового стекла - стекловарение и стеклообразование.

Главными требованиями, предъявляемыми к качеству стекломассы для производства листового стекла, являются:

- полное отсутствие непроварившихся частиц шихты;

- отсутствие видимых газовых и твёрдых включений;

- химическая и термическая однородность.

Процесс варки стекломассы условно принято делить на пять стадий:

- силикатообразование;

- стеклообразование;

- осветление;

- гомогенизацию;

- студку.

Между каждой из этих стадий нет чётко определённых границ, все они накладываются друг на друга и последовательно переходят одна в другую, однако каждую из них можно характеризовать по главнейшим признакам протекающих процессов.

На стадии силикатообразования протекают процессы испарения влаги из шихты, термической диссоциации карбонатов и сульфатов как непосредственно, так и через образование двойных солей, взаимодействия карбонатов, сульфатов и двойных солей с кремнезёмом с образованием силикатов в твёрдой и, частично, в жидкой фазе. С появлением жидкой фазы, чему способствуют плавление легкоплавких солей и эвтектик, процессы силикатообразования значительно ускоряются. К концу стадии силикатообразования, завершающейся при температурах 800 °С и выше, в зависимости от скорости нагрева основные химические реакции в твёрдом состоянии заканчиваются, большинство газообразных из шихты улетучивается и образуется спёк силикатов.

Следующая стадия − стеклообразование. Оно характеризуется растворением оставшихся зёрен кварца в образовавшихся силикатах и выравниванием концентраций различных силикатов в отдельных участках расплава. Скорость указанных процессов определяется скоростью диффузии ионов и молекул внутри расплава.

К концу стадии стеклообразования, завершающейся при температурах выше 1150 °С, стекломасса становится прозрачной, в ней отсутствуют непроваренные частицы, однако содержится большое количество пузырей и свилей.

Скорость процесса стеклообразования зависит от состава стекла и температуры. В производстве листового стекла главным фактором, определяющим скорость варки, является температура.

Третья стадия стекловарения − осветление. Оно характеризуется выделением из расплава газов, пересыщающих стекломассу после завершения процессов стеклообразования, и протекает при максимальной температуре варки (в современных условиях 1560−1600 °С). К концу этой стадии стекломасса освобождается от видимых газовых включений.

Четвёртая стадия процесса варки − гомогенизация, которая должна обеспечивать химическую однородность стекломассы, что наряду с термической однородностью играет большую роль в производстве листового стекла.

Процесс гомогенизации стекломассы при варке подавляющего большинства видов листового стекла протекает одновременно с процессами стеклообразования и осветления при высоких температурах. Чем полнее протекают диффузионные процессы в силикатном расплаве на стадиях стеклообразования и осветления, тем однороднее получается стекломасса, а поскольку для заданного состава стекла скорость диффузии определяется уровнем температур и вязкости, решающим фактором обеспечения химической однородности стекломассы является повышение температур варки.

Таким образом, химическая однородность стекломассы, поступающей на формование ленты стекла, обеспечивается как степенью однородности и постоянством состава сырьевых материалов и шихты, так и условиями варки и в частности уровнем температур в зонах стеклообразования и осветления.

Пятая и последняя стадия процесса варки − охлаждение стекломассы до температур, соответствующих рабочей вязкости, необходимой для формования ленты. По существу эта стадия является подготовкой сваренной стекломассы к выработке. На этой стадии стекломасса должна быть не только охлаждена до установленной выработочной температуры, но и подведена к местам формования лент, будучи максимально термически однородной.

Для повышения термической и химической однородности стекломассы, идущей на формование листового стекла, в последнее время начали применять бурление её сжатым воздухом, а также механическое перемешивание вращающимися мешалками, используя опыт, накопленный в этом отношении в других отраслях стекольной промышленности.

В современном листовом стеклоделии известны три принципиально различающихся флоат-способа производства стекла. В способе фирмы «Пилкингтон» подача стекломассы из стекловаренной печи в ванну расплава осуществляется методом свободного слива по узкому лотку, отстоящему от поверхности олова на некотором расстоянии. Отформованная лента стекла выводится из ванны расплава на первый вал печи отжига (шлаковой камеры) с температурой 600−615 °С.

По способу двухстадийного формования, разработанному Саратовским институтом, лента стекла выходит из ванны расплава без перегиба на газовоздушную опору (подушку) при температуре более 650 °С. При этом уровень олова в ванне выше уровня порога на 2−3 мм. На газовоздушной подушке происходит вторая стадия формования ленты, где она охлаждается. При этом обеспечивается окончательная фиксация её геометрической формы, после чего лента передаётся на приёмные валы печи отжига.

Преимуществом двухстадийного способа формования является возможность передачи ленты стекла на приёмные валы печи отжига с более низкой температурой (570−580 °С), что ниже на 20−35 °С, чем в процессе фирмы «Пилкинг-тон», и более надёжно обеспечивает сохранность нижней поверхности.

Способ производства флоат-стекла, разработанный фирмой «Пи-Пи-Джи Индастриз», отличается от способов фирмы «Пилкингтон» и Саратовского института стекла узлом слива стекломассы из стекловаренной печи в ванну расплава. Этот способ предусматривает подачу стекломассы из печи в ванну расплава в виде горизонтального слоя на поверхность расплава металла на том же уровне, что и передаваемый слой. Использование данного способа позволяет вырабатывать ленту стекла без растекания в «лужу», т. е. без нарушения ламинарности слоев подаваемой стекломассы, что обеспечивает получение стекла (как толстых, так и тонких номиналов) с высокими оптическими показателями.

В заключительных операциях всего процесса для отжига флоат-стекла применяют печи отжига с принудительной циркуляцией воздуха внутри туннеля и интенсивным охлаждением ленты стекла ниже температуры 200 °С на открытом роликовом конвейере.

Ширина печи отжига в свету должна быть примерно на 750 мм больше ширины ленты стекла.

Печь отжига состоит из девяти зон, которые имеют следующее назначение. Зоны А1 и А2 предназначены для регулируемого выравнивания температуры и релаксации напряжений в ленте стекла. Зоны Б1 и Б2 обеспечивают автоматическое контролируемое охлаждение стекла в период ответственного отжига ленты стекла. В зоне В продолжается контролируемое охлаждение ленты стекла, но вторая половина этой зоны имеет только теплообменники. Зона Г предназначено для охлаждения ленты стекла воздушными потоками, непосредственно соприкасающимися с лентой стекла. На открытой части роликового конвейера печи расположены установки Д, Е и Ж для принудительного воздушного душирования движущейся ленты стекла как снизу, так и сверху.

Обнаружение дефектов на ленте стекла, раскрой и резка ее на заданные размеры с учетом обнаруженных дефектов, разделение ленты на отдельные листы, съем их, стопирование и упаковка представляют собой весьма сложные и трудоемкие процессы в условиях производства флоат-стекла, когда лента имеет ширину до 4 м, а скорость ее движения может достигать 1000−1500 м /ч.

2 Стекловолокна

Современный уровень развития техники вызывает необходимость создания новых материалов, обладающих особыми, не присущими природным материалам свойствами. К таким новым синтетическим материалам относятся стеклянные волокна - стекловолокно. Стекловолокно обладает ценными свойствами:

- негорючестью;

- стойкостью к коррозии и биовоздействию;

- достаточно высокой прочностью;

- сравнительно малой плотностью в сочетании с прекрасными оптическими, электро-, тепло-, звукоизоляционными свойствами.

Оно находит все большее применение в различных отраслях промышленности.

Стратегическая важность стекловолокна объясняется многофункциональностью его применения, широким перечнем отраслей народного хозяйства и оборонно – промышленного комплекса, где применяется стекловолокно и продукция из него.

В наибольших объемах стекловолокно используется при производстве изоляционных материалов, которые обеспечивают надежную защиту людей и оборудования при длительном воздействии высоких температур и вибрации в течение всего срока эксплуатации. Применение стекловолокнистой электроизоляции дает возможность повысить срок службы двигателей в 5-6 раз, уменьшить габариты машин на 25-40% и сократить расход цветных металлов.

Фильтровальные ткани из стекловолокна широко применяются для фильтрации промышленных и топочных газов при температуре 3500С и выше; для очистки воздуха и паров от пыли, золы и сажи; для фильтрации расплавов легкоплавких металлов (олова, цинка, алюминия) и их сплавов от шлаковых включений; в приборах для определения задымленности воздуха.

Из стекловолокна изготавливают дорожные сетки для укрепления дорог, конструкционные сетки для укрепления фасадов и внутренней отделки зданий. Стекловолокно применяется для армирования бетонных конструкций, при строительстве современных мостов, береговых сооружений и платформ нефтедобычи.

Композиционные материалы на основе стекловолокна используются при производстве стеклопластика, который может применяться практически во всех отраслях машиностроения:

- в авиакосмической технике;

- в транспортном машиностроении;

- в станкостроении;

- в судостроении;

- в электро- и вычислительной технике;

- в строительстве – для изготовления облицовочных стеновых и потолочных панелей, несущих конструкций, бассейнов для плавания, оранжерей, хранилищ, силовых профилей пешеходных мостов и настилов.

Стекловолокно – искусственное волокно, формируемое из расплава неорганического стекла. Различают непрерывное стекловолокно – комплексные стеклянные нити длиной 20 км и более, диаметром мононитей 3-50 мкм, и штапельное стекловолокно – длиной 1-50 см, диаметром волокон 0,1-20 мкм.

Используются два типа технологий производства стекловолокна – одностадийный и двухстадийный.

Двухстадийный способ получения волокна включает в себя стадию подготовки шихты, варки стекла, выработки эрклеза, стеклошариков или штабиков, и стадию плавления эрклеза и стеклошариков в плавильном сосуде и вытягивания волокна.

При более прогрессивном одностадийном способе волокна вытягивают из стекломассы, поступающей в выработку сразу из стекловаренной печи, питаемой шихтой. Здесь исключается промежуточная стадия выработки эрклеза и стеклянных шариков, при этом расход энергии сокращается практически в два раза. Вместо нее осуществляется операция распределения потока стекла в распределителе стеклоплавильной печи по отдельным фильерным питателям.

Дополнительная обработка поверхности стекловолокна замасливателями приводит к ее гидрофобизации, снижению поверхностной энергии и электризуемости, снижению коэффициента трения от 0,7 до 0,3 увеличению прочности при растяжении на 20-30%. Поверхностные свойства стекловолокна и капиллярная структура изделия определяют малую (0,2%) гигроскопичность для волокон и повышенную (0,3-4%) для тканей.

Одностадийный метод получения стекловолокна используется на предприятиях ОАО «ОСВ Стекловолокно» и ОАО «Стеклонит».

Наиболее современной технологией производства стекловолокна владеют США, где используется, так называемый, С-процесс. При этом способе вытягивание волокон производится из питателей с 2000 и 4000 отверстий. Волокна вытягиваются со скоростью 750 м/с. Суточная производительность установок – 1080-1440 кг при 2000 отверстий и 2160-2460 кг при 4000 отверстий. Данное производство включено в перечень высоких технологий, на экспорт которых наложены серьезные ограничения. Для сравнения – на оборудовании, установленном на российских предприятиях максимальное число отверстий в фильерных пластинах – 800, скорость вытягивания – 10-100 м/с.

Из непрерывного стекловолокна, получаемого фильерным формованием пуска тонких монолитей из расплавленной стекломассы, делают крученые комплексные нити, однонаправленные ленты, жгуты. Комплексные стеклянные нити различают по составу стекла, среднему диаметру волокна (3-15 мкм и более), числу элементарных нитей (50-800), крутке. Жгуты и ленты получаются соединением 10-60 комплексных нитей.

Из крученой нити изготавливают ткани, сетки, ленты на ткацких станках. Стеклянные ткани различают по виду переплетения (полотняное, саржевое, сатиновое и др.) и и плотности (числу нитей на 1 см по основе и утку). Их ширина варьирует в пределах 500-1200 мм, толщина – 0,017-25 мм, масса 1 м2  - 25-5000 г. В зависимости от толщины, плотности переплетения и вида поверхностной обработки стеклянные ткани могут обладать высокими значениями коэффициента светопропускания (до 64%), звукопоглощения (до 90% при частотах 500-2000 Гц), отражения (до 80%).

Штапельное стекловолокно формуют путем разрыва струи расплавленного стекла после выхода из фильеры воздухом, паром, горячими газами или другими методами. Его также получают разрубанием комплексных нитей. Штапельное стекловолокно и пряди нитей, срезанные с бобин (длина 0,3-0,6 м), используют для изготовления стекловаты, холстов, матов, плит. Холсты, полученные из рубленного стекловолокна или непрерывных нитей, обычно скрепляют смолами или механической прошивкой.

Для производства стекловолокна применяется типичное сырье, используемое в стекольной технологии. Сырьевые материалы для производства стекла и стекловолокна принято подразделять на основные и вспомогательные. Стекловолокно определяется составом и свойствами волокнообразующего стекла, из которого его изготавливают. К основной группе материалов относятся продукты, привносящие в состав стекла основные стеклообразующие оксиды:

- для введения диоксида кремния (SiO2) используются кварцевые пески, песчаники, кварциты и жильный кварц;

- для введения оксидов кальция и магния – доломиты, известняки, мел, мрамор;

- для введения оксида алюминия – пегматит, полевой шпат, полевошпатовый концентрат, нефелин, технический глинозем;

- для введения оксидов натрия и калия – кальцинированную соду, поташ, синтетический и природный сульфат натрия, натриевую и калиевую селитру.

Стекловолокна служат конструкционными, электро-, звуко-, теплоизоляционными материалами. Кварцевые волокна являются высокотемпературными диэлектриками и жаростойкими материалами. Для защиты от действия рентгеновского и радиоактивного излучения используют так называемые многосвинцовые и многоборные стекловолокна. Оптические (светопрозрачные) стекловолокна применяются в производстве световодов и стекловолокнистых кабелей.

«П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» (Россия) - один из крупнейших производителей стекловолокна и продукции на его основе в России и СНГ.

Завод «IZOTERM» в пос. Глубокое Восточно-Казахстанской области выпускает теплоизоляционные материалы на основе базальтового стекловолокна. Введен в эксплуатацию и успешно развивается с 2007 года. Поставщик оборудования и технологий – Фирма Eurovek входящая в состав концерна TERMO (Словения), крупнейшего производителя минераловатных изделий в Европе.

IZOTERM – новое поколение отечественных высококачественных тепло- и звукоизоляционных материалов. Этим обусловлено их широкое применение при строительстве, реконструкции или ремонте жилых домов и промышленных зданий. Продукция прошла все необходимые испытания и сертификацию на территории Республики Казахстан и Российской Федерации.

Экологически чистая минеральная вата IZOTERM состоит из тончайших взаимо-переплетающихся волокон, получаемых из высокотемпературного расплава интрузивной породы основного состава - габбро-диабаза.

Теплоизоляционные свойства минеральной ваты обусловлены содержанием в ней большого количества воздушных пор и каналов до 96% от общего объема ваты, в которых теплопроводность воздуха в неподвижном состоянии очень мала.

Ассортимент продукции завода включает в себя тепло- и звукоизоляционные плиты для изоляции кровли и фасадов зданий, для производства стеновых и кровельных панелей типа сэндвич, ненагружаемые изоляционные плиты для ограждающих конструкций, а также маты теплоизоляционные из базальтового волокна, кашированные фольгой и стеклотканью. Изделия обладают высокими теплоизоляционными свойствами, что подтверждается низким коэффициентом теплопроводности. Конструкции с использованием теплоизоляции хорошо сохраняют тепло зимой и прохладу летом. Благодаря своей структуре, изделия обладают отличными акустическими и эффективными водоотталкивающими свойствами. Влага, попавшая на поверхность материала, не проникает в его толщу, благодаря чему он остается сухим.

Волокно материала способно выдерживать, не плавясь, температуру свыше 1000 0С. В то время, как связующий компонент испаряется при температуре  250 0С. Волокна остаются неповрежденными, связанными между собой, сохраняя свою прочность и создавая защиту от огня. Изделия относятся к группе негорючих строительных материалов.

Маты предназначены для использования в промышленности для изоляции цилиндрических и конических поверхностей трубопроводов и воздухопроводов, а также при установке изоляции внутри полостей.

Плиты для изоляции плоских поверхностей, а также для конусных и цилиндрических поверхностей с большим радиусом кривизны. Они находят применение в качестве теплоизоляции легких стен, межкомнатных перегородок, мансард и кровельных конструкций.

Легкая гидрофобизированная изоляционная плита применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве ненагружаемой тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий.  Гидрофобизированная изоляционная плита и жесткая  гидрофобизированная изоляционная плита - негорючий минераловатный утеплитель для производства современных огнестойких стеновых и кровельных панелей типа «Сэндвич».

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства стекловолокна

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства стекловолокна в РК и за рубежом

Лекция 11

План лекции

- Портландцемент

- Воздушная и гидравлическая известь

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА, ИЗВЕСТИ, СТРОИТЕЛЬНОГО ГИПСА

1 Портландцемент

Портландцемент (от англ. Port-land - назв. полуострова на юге Великобритании) - гидравлическое вяжущее вещество, в составе которого преобладают силикаты кальция, где их доля 70 – 80 %.

Портландцемент известен как продукт тонкого измельчения клинкера с добавкой 3 – 5 % гипса.

Клинкер (нем. Klinker - полуфабрикат, из спеченной смеси известняков и глин) представляет собой зернистый материал в виде горошка, полученный обжигом до спекания при 1450 оС сырьевой смеси, состоящей в основном из карбоната кальция (известняки) и алюмосиликатов (глины). Небольшая добавка гипса в готовый клинкер регулирует сроки схватывания портландцемента.

Для производства портландцемента имеются неограниченные сырьевые ресурсы – распространенные карбонатные и глинистые горные породы, а также шлаки, золы, шламы.

Качество клинкера определяет все свойства портландцемента. Оно зависит от его химического и минерального состава, тщательности подготовки сырьевой массы, условий проведения ее обжига и режима охлаждения. Клинкер обычно получают в виде спекшихся гранул размером 10 – 40 мм, имеющих сложную микроструктуру.

Химический состав клинкера определяется содержанием оксидов (% по массе), CaO 63 – 66, SiO2 21 – 24, Al2O3 4 – 8, Fe2O3 2 – 4; их суммарное количество составляет 95 – 97 %. В небольших количествах в виде различных соединений могут входить MgO, SO3, Na2O и K2O, а также TiO2, Cr2O3, P2O5.

Состав основных минералов клинкера: алит, белит, трехкальциевый алюминат и алюмоферрит кальция.

Алит 3CaO∙SiO2 (или C3S) – самый важный минерал клинкера, определяющий быстроту твердения, прочность и другие свойства портландцемента. Его содержание в клинкере в количестве 45 – 60 %.

Белит 2CaO∙SiO2 (или C2S) – второй по важности и содержанию (20 – 30 %) силикатный минерал клинкера. Он медленно твердеет, но достигает высокой прочности при длительном твердении портландцемента.

Содержание вышеуказанных минералов-силикатов в клинкере портландцемента в сумме составляет около 75 %, поэтому гидратация алита и белита в основном определяет технические свойства портландцемента. Остальные 25 % составляет промежуточное вещество, заполняющее объем между кристаллами алита и белита. Промежуточное вещество состоит из кристаллов трехкальциевого алюмината C3А, алюмоферрита кальция C4АF, стекла и второстепенных минералов 12CaO∙7Al2O3 и др.

Сырьевыми материалами для производства клинкера служат некоторые генетические виды известняков и глинистых пород. В среднем на 1 т цемента расходуется около 1,5 т минерального сырья. Примерное соотношение между карбонатной и глинистой составляющими сырьевой смеси 3 : 1 - около 75 % известняков и 25 % глин. В сырьевую смесь вводят добавки, корректирующие химический состав, регулирующие температуру спекания смеси и кристаллизацию минералов клинкера.

Производство портландцемента – сложный технологический и энергоемкий процесс, включающий:

- добычу в карьере и доставку на завод известняков и глин;

- приготовление сырьевой смеси;

- обжиг сырьевой смеси до спекания – получение клинкера;

- помол клинкера с добавкой гипса – получение портландцемента.

Приготовление сырьевой смеси состоит в тонком измельчении и смешении взятых в установленном соотношении компонентов, что обеспечивает полноту прохождения химических реакций между ними и однородность клинкера. Сырьевую смесь приготовляют сухим, мокрым и комбинированным способами.

Сухой способ заключается в измельчении и тесном смешении сухих (или предварительно высушенных) сырьевых материалов, поэтому сырьевая смесь получается в виде минерального порошка, называемого сырьевой мукой. Тонкое совместное измельчение известняков и глин осуществляют в мельницах, в которых совмещаются помол и сушка сырьевых материалов до остаточной влажности 1 – 2 %. Сушку производят отходящими газами печей.

Мокрый способ приготовления сырьевой смеси применяют, если мягкое сырье имеет значительную влажность (мел, глины). Тонкое измельчение и смешение исходных материалов осуществляют в водной среде. Сырьевая смесь получается в виде жидкотекучей массы – шлама с 35 – 45 % содержанием воды. Используется способность глин и мела легко распадаться в воде на мелкие частицы. Глины перерабатывают в водную суспензию в глиноболтушках. Второй компонент сырьевой смеси – известняки после дробления направляется на совместный помол с глиняным шламом в шаровую мельницу.

Совместное измельчение известняков, глин и корректирующих добавок (например, пиритных огарков, содержащих Fe2O3) обеспечивает тщательное смешение исходных материалов и получение однородной сырьевой смеси.

Обжиг сырьевой смеси как при сухом, так и при мокром способе производства осуществляется в основном во вращающихся печах (рисунок 4.2). Они работают по принципу противотока. Сырье в виде порошка (сухой способ) или шлама (мокрый способ) подается автоматическим питателем в печь со стороны ее верхнего (холодного) конца, а со стороны нижнего (горячего) конца вдувается топливо (природный газ, мазут, воздушно-угольная смесь), сгорающее в виде 20 – 30-метрового факела. Сырье занимает только часть поперечного сечения печи и при ее вращении со скоростью 1 – 2 об/мин медленно движется к нижнему концу навстречу горячим газам, проходя различные температурные зоны.

В.Н. Юнг, разработавший основы теории обжига клинкера, условно разделил вращающуюся печь на шесть температурных зон.

В зоне испарения происходит высушивание поступившей сырьевой смеси при постепенном повышении температуры с 70 до 200 оС.

В зоне подогрева, которая следует за зоной сушки сырья, при постепенном нагревании сырья с 200 до 700 оС сгорают находящиеся в нем органические примеси, из глиняных минералов удаляется кристаллохимическая вода (при 450 – 500 оС) и образуется безводный каолинит Al2O3∙2SiO2.

В зоне декарбонизации (ее протяженность 20 – 23 % длины печи) температура обжигаемого материала поднимается с 700 до 1100 оС; здесь завершается процесс диссоциации карбонатных солей кальция и магния и появляется значительное количество свободного кальция.

В зоне экзотермических реакций  при 1100 – 1250 оС проходят твердофазовые реакции образования 3CaO∙Al2O3; 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 и белита. Эти экзотермические реакции на сравнительно коротком участке печи (5 – 7 % ее длины) сопровождаются выделением большого количества теплоты и интенсивным повышением температуры материала (на 150 – 200 оС).

В зоне спекания (1300 – 1450 – 1300 оС) температура обжигаемого материала достигает наивысшего значения - 1450 оС, необходимого для частичного плавления материала и образования главного минерала клинкера – алита. Процесс образования алита заканчивается за 15 – 20 мин пребывания материала в зоне спекания. Ее протяженность 10 – 15 % длины печи.

Поскольку при вращении печи частично расплавленный материал непрерывно перекатывается, мелкие частички слипаются в гранулы. Понижение температуры с 1450 до 1300 оС вызывает кристаллизацию из расплава 3CaO∙Al2O3, 4CaO∙Al2O3∙Fe2O3 и MgO (в виде периклаза), которая заканчивается в зоне охлаждения, следующей за спеканием.

В зоне охлаждения температура клинкера понижается с 1300 до 1000 оС. Здесь полностью формируются его структура и состав, включающий алит C3S, белит C2S,C3A, C4AF, MgO (периклаз), стекловидную фазу и второстепенные составляющие.

Цементный клинкер выходит из вращающейся печи в виде мелких камнеподобных зерен – гранул темно-серого или зеленовато-серого цвета.

Помол клинкера в тонкий порошок производится преимущественно в сепараторных установках. При помоле к клинкеру добавляют гипс (так, чтобы общее содержание SО3 в цементе было не более 3,5 %) для замедления схватывания портландцемента.

Готовый портландцемент – очень тонкий порошок темно-серого или зеленовато-серого цвета. По выходе из мельницы он имеет высокую температуру в пределах 80 – 120 оС и направляется пневматическим транспортом для хранения в силосы. Цемент в силосах выдерживают до его охлаждения и гашения остатков свободного оксида кальция, которое происходит под действием влаги воздуха.

Казахстанские заводы, выпускающие портландцемент:

- АО «Шымкентцемент», «Italcementi Group» (г.Шымкент)

- ТОО «Стандарт Цемент» (п.Тассай, Сайрамский р-н, ЮКО)

- ТОО «SAS-Tobe Technologies» (п.Састобе, ЮКО)

- ТОО "Жамбыл Цемент", "Vicat Group" (Франция) (п.Мынарал, Мойынкумский р-н, Жамбылская область)

- ОАО «Central Asia Cement», "Steppe Cement Limited" (Малайзия) (п.Актау, Карагандинская область)

- АО «Карцемент» (Карагандинская область)

- ТОО «Цементный завод Семей», «United Cement Group» (г.Семей, ВКО)

- ТОО «Казахцемент» (г.Семей, ВКО)

- ТОО «BI-Cement» (Акмолинская область)

- АО "Бухтарминская цементная компания", "Heidelberg Cement Group" (Германия) (Зыряновский р-н, ВКО)

- Завод "Каспий Цемент", "Heidelberg Cement Group" (Германия) (п.Шетпе, Мангистауская область).

Строительство ТОО "Standard Cement" началось в 2006 году, и уже в 2010 завод был с успехом сдан в эксплуатацию, в 2015г. в соответствии с картой индустриализации ЮКО завершены работы по увеличению производительности завода на 1 млн. тонн цемента. Завод "Standard Cement" - первое в Казахстане предприятие, которое занимается производством цемента, так называемым, «сухим способом». В мире подобных производств не более двадцати.

Использование современных технологий, разработанных учеными Тянь-Цзиньского научно-исследовательского института цементной промышленности, дает ряд существенных преимуществ перед заводами, работающими по традиционной технологии.

Производственная лаборатория ТОО «Standard Cement» имеет сертификат аттестации с правом официальной деятельности технической компетентности в проведении всех физико-химических и физико-механических испытаний на обеспечение требуемой точности при измерении и испытании качества сырья и готовой продукции в соответствии с установленным положением Госстандарта РК и нормируемых международных стандартов.

Основными задачами лаборатории является:

- определение соблюдения требований методик выполнения измерений и проведения испытаний с требуемой точностью;

- контроль качества сырьевых материалов и готовой продукции

Лаборатория оснащена современным модернизированным оборудованием, что позволяет своевременно и оперативно производить лабораторный контроль по всем технологическим процессам, и соответствует всем техническим требованиям.

Цель лаборатории - обеспечить лучшим качеством цемента потребителей на внутреннем и международном рынках.

«Сухой» метод производства цемента применяемый на заводе "Standard Cement" основан на том, что изначально влажные известняки и глины измельчаются в дробилках и сушатся в специальных барабанах- сушках.

После двух этих этапов каждый компонент попадает в общую мельницу, в которой все они перемешиваются.

Полученное сырье проходит коррекцию химического состава, а затем отправляется в механизированные вращающиеся или шахтные печи. Это существенно сокращает затраты на обжиг, в отличие от мокрого способа, который предполагает на первом этапе смешивание сырья с водой. Затраты энергии при сухом способе производства сокращаются почти в 1,5-2 раза.

В ближайшие годы планируется увеличить объемы производства с целью охвата не только республиканского рынка, но и выхода на рынки соседних государств.

Один из главных принципов завода ТОО "Standard Cement" - постоянное внедрение новых и совершенствование уже существующих методов работ.

В 2016г. по карте индустриализации ЮКО выполнены работы по модернизации АО «Шымкентцемент» - построена новая линия по производству цемента сухим способом производительностью 1,2 млн. тонн

2 Воздушная и гидравлическая известь

Воздушная известь является продуктом умеренного обжига кальциево-магниевых карбонатных горных пород - мела, известняков, доломитизированных известняков, доломитов с содержанием глины не более 6%. Обжигают известняки при 900-1200 0С до возможно более полного удаления СО2 по реакции СаСО3 = СаО + СО2.

Продукт обжига содержит, кроме главной составной части СаО, также и некоторое количество оксида магния, образовавшегося в результате термической диссоциации содержащегося в известняках MgСО3 = MgО + СО2.

Термическая диссоциация СаСО3 начинается при 900 0С, но в заводском производстве температура обжига составляет 1100-1200 0С в зависимости от плотности известняков и типа печи.

При обжиге известняков удаляется углекислый газ, составляющий 44% массы СаСО3, поэтому комовая негашеная известь получается в виде пористых кусков, активно взаимодействующих с водой.

Гашение воздушной извести заключается в гидратации оксида кальция при действии воды СаО + Н2О = Са(ОН)2 + 65,5 кДж.

Гашение сопровождается разогревом массы вследствие выделения значительного количества теплоты.

Стехиометрически для полного гашения СаО требуется 32,1% воды по массе. Практически в зависимости от способа гашения берут воды в 2-3 раза больше, так как часть воды теряется в виде пара.

В зависимости от количества воды, добавляемой к комовой извести, можно получить известковое тесто или гидратную известь (пушонку) в виде порошка.

Известь применяется в виде строительных растворов в смеси с песками и другими заполнителями. На воздухе известковый раствор постепенно отвердевает под влиянием двух одновременно протекающих процессов:

- высыхания раствора, сближения кристаллов Са(ОН)2 и их срастания;

- карбонизации извести под действием углекислого газа, который в небольшом количестве содержится в воздухе - Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О.

Образующийся карбонат кальция срастается с кристаллами Са(ОН)2 и упрочняет известковый раствор.

Молотую негашеную известь получают путем тонкого размола комовой извести без предварительного гашения. Строительные растворы и бетоны, приготовленные на молотой негашеной извести, быстро схватываются и отвердевают вследствие гидратационного твердения негашеной извести.

Молотую негашеную известь обычно используют сразу после помола, так как вследствие поглощения влаги из воздуха она теряет свои вяжущие свойства.

В зависимости от содержания оксида магния воздушная известь разделяется на кальциевую (MgО ≤ 5%), магнезиальную (MgО = 5-20%) и высокомагнезиальную, или доломитовую (MgО = 20-40%).

Строительные растворы на воздушной извести имеют невысокую прочность.

Получение известково-шлаковых вяжущих основано на способности тонкоизмельченных гранулированных доменных шлаков твердеть при добавке извести. Обычно шлак размалывают совместно с воздушной известью, содержание которой в вяжущем составляет 20-30%. При помоле добавляют до 3-5% гипса для улучшения процессов твердения. Известь, реагируя с алюминатами и силикатами шлака, способствует образованию низкоосновных гидроалюминатов и гидросиликатов кальция. Добавляемый гипс реагирует в водном растворе с алюминатами кальция, образуя гидросульфоалюминат кальция. В результате этих процессов возрастает прочность вяжущего. Известково-шлаковые вяжущие применяют в бетонах невысоких марок и в строительных растворах.

Известково-пуццолановые вяжущие изготовляют путем совместного помола трепела, диатомитов и других активных минеральных добавок с известью. При твердении смешанного вяжущего во влажных условиях образуются низкоосновные гидросиликаты кальция. Прочность этих вяжущих невысока, и они применяются там же, где и известково-шлаковые вяжущие.

Гидравлическую известь получают обжигом в шахтных печах не до спекания (900-1100 0С) мергелистых известняков с содержанием глин 6-20%. Полученную известь размалывают и применяют в виде порошка, либо гасят в пушонку.

Гидравлическая известь начинает твердеть на воздухе в первые 7 суток и продолжает твердеть и увеличивать свою прочность в воде.

Растворы и бетоны на гидравлической извести обладают удовлетворительной долговечностью в сухих и влажных условиях, поэтому ее применяют для изготовления кладочных и штукатурных растворов и бетонов невысоких марок и бетонных камней.

В ЮКО известный производитель извести - ТОО «SAS-Tobe Technologies» (п.Састобе,)

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства портландцемента

- Описать основные минеральные фазы клинкера для производства портландцемента

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства портландцемента в РК и за рубежом

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства воздушной и гидравлической извести

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства воздушной и гидравлической извести в РК и за рубежом

Лекция 12

План лекции

- Гипс для строительных целей

- Асбестоцемент

1 Гипс для строительных целей

Гипсовые вяжущие вещества – это состоящие в основном из полуводного гипса или ангидрида воздушные вяжущие, получаемые тепловой обработкой сырья и помолом.

Сырьем для получения гипсовых вяжущих чаще всего служит горная порода – гипс, который состоит преимущественно из минерала гипса СаSO4·2Н2О. Используют и ангидрит СаSO4, отходы промышленности - фосфогипс, получаемый от переработки природных фосфатов в суперфосфат и др.

В зависимости от температуры тепловой обработки гипсовые вяжущие вещества подразделяют на две группы: низкообжиговые и высокообжиговые.

Низкообжиговые гипсовые вяжущие получают тепловой обработкой природного гипса при низких температурах (110-160 0С). Они состоят в основном из полуводного гипса, так как дегидратация сырья при указанных температурах приводит к превращению двуводного гипса в полугидрит     СаSO4 ·0,5Н2О по реакции:

СаSO4·2Н2О = СаSO4·0,5Н2О +1,5Н2О                                                         (4.1)

К низкообжиговым гипсовым вяжущим веществам относятся: строительный, формовочный и высокопрочный гипс.

Строительный гипс изготовляют низкотемпературным обжигом гипсовой породы - гипсового камня в варочных котлах или печах. При обжиге в открытых аппаратах, сообщающихся с атмосферой, вода из сырья удаляется в виде пара. Это гипсовое вяжущее состоит в основном из мелких кристаллов β-модификации СаSO4·0,5Н2О. Оно содержит также некоторое количество ангидрита  СаSO4 и частицы неразложившегося сырья.

Формовочный гипс состоит также в основном из β-модификации полугидрата СаSO4·0,5Н2О. Он содержит незначительное количество примесей и тонко размалывается. Применяют его в керамической и фарфоро-фаянсовой промышленности для изготовления форм.

Высокопрочный гипс получают термической обработкой высокосортного гипсового камня в герметичных аппаратах в среде насыщенного пара при давлении выше атмосферного. Кроме того, кипячением его в водных растворах некоторых солей с последующей сушкой и размолом в тонкий порошок.

Высокопрочный гипс состоит в основном из α-модификации полуводного сульфата кальция в виде крупных и плотных кристаллов, характеризующихся пониженной водопотребностью по сравнению с β-полугидратом. Это обусловливает более плотную структуру отвердевшего α-СаSO4·0,5Н2О и прочность на сжатие 15-25 МПа, которая может достигать при специальной технологии 60-70 МПа.

Высокообжиговые гипсовые вяжущие вещества изготовляют путем обжига гипсового камня при высокой температуре (600-900 0С), поэтому они состоят преимущественно из ангидрита  СаSO4, который частично подвергается термической диссоциации с образованием СаО. Небольшое количество оксида кальция в составе вяжущего играет роль активизатора процесса химического взаимодействия ангидритового вяжущего с водой. Можно получить ангидритовое вяжущее и без обжига помолом природного ангидрита с активизаторами твердения (известью, обоженным доломитом и т.п.).

Высокообжиговый гипс в отличие от строительного гипса медленно схватывается и твердеет, но его водостойкость и прочность на сжатие выше (10-20 МПа). Его применяют при устройстве бесшовных полов в растворах, для штукатурки и кладки, для изготовления «искусственного мрамора».

Кроме гипсовых вяжущих общестроительного назначения, выпускают гипсовые вяжущие марок Г-5 – Г-25 тонкого помола с нормальными сроками схватывания для изготовления форм и моделей фарфорово-фаянсовых и керамических изделий. К ним предъявляются дополнительные требования: объемное расширение не более 0,15%, содержание нерастворимых в НСl примесей – не более 1%, водопоглощение затвердевшего вяжущего – не менее 30%.

Среди казахстанских заводов, выпускающих гипсовые вяжущие и изделия на их основе:

- ТОО "Нафтаэнерго" (г.Шымкент)

- ТОО "Асыл Тас-Альянс" (г.Шымкент)

- АО "Жамбылгипс" (г.Тараз,  Жамбылская область)

- ТОО "Кнауф Гипс Капчагай" (г.Капшагай)

- ТОО "Семмикс"  (г.Семей, ВКО)

2 Асбестоцемент

Асбестоцемент – цементный композиционный материал, упрочненный асбестовым волокном.

Цементный камень хорошо сопротивляется сжимающим и плохо растягивающим напряжением. Введение 15% тонковолокнистого асбеста, обладающего высокой прочностью на растяжение, значительно повышает физико-механические свойства цементного камня. Асбестоцемент обладает высокой прочностью на:

- растяжение,

- огнестойкостью,

- долговечностью,

- водонепроницаемостью,

- низкой теплопроводностью,

- электропроводностью.

Применяют свыше 40 видов асбестоцементных изделий: профилированные листы для кровель и обшивки стен; плоские плиты – обыкновенные и офактуренные или окрашенные для облицовки стен; панели кровельные и стеновые с теплоизоляционным слоем для отапливаемых и неотапливаемых помещений; трубы напорные и безнапорные и соединительные муфты к ним; специальные изделия (вентиляционные короба, санитарно-технические, электроизоляционные и др.).

Для асбестоцемента применяют асбест третьей – шестой групп, в которых длина волокнистых частиц изменяется от 10 мм до нескольких сотых мм, а содержание их составляет 50-24% по массе. Остальные 50-76% приходятся на долю пылевидных и других неволокнистых частиц.

В некоторых случаях 10-15% асбеста заменяют базальтовой минеральной ватой или шлаковой ватой. В качестве вяжущего используют специальный портландцемент для асбестовых изделий марок 400 и 500. Применяют также песчанистый портландцемент с добавкой 38-45% молотого песка (при автоклавном твердении изделий), а также белый портландцемент и цветные цементы.

В приготовленной исходной массе волокна асбеста должны распределяться равномерно. Адсорбируя выделяющиеся при твердении цемента продукты гидратации, асбест уменьшает их концентрацию в растворе. Это ускоряет схватывание и твердение цемента, а цементный камень прочно связывается с волокнами асбеста. При дальнейшем твердении прочность связи волокон асбеста с цементным камнем в асбестоцементных изделиях нарастает.

Вода, применяемая для производства асбестоцементных изделий, не должна содержать глинистых примесей, органических веществ и минеральных солей. Наиболее благоприятной является температура 20-25 0С.

Производства асбестоцементных изделий включает следующие операции:

- расщепление (распушка) асбеста на тонкие волокна;

- приготовление асбестоцементной суспензии;

- отфильтрование из жидкой асбестоцементной массы тонкого полотна;

- формование из него изделий: волнистых (кровельных) и плоских листов, труб, вентиляционных коробов и др.; придание изделиям необходимой плотности и формы путем прессования, выгибания, резки требуемых размеров;

- твердение изделий в пропарочных камерах, водных бассейнах, автоклавах и выдерживание их в утепленных складах до приобретения заданной прочности.

Механические свойства асбестоцемента зависят от содержания асбестового волокна и его качества (длины и диаметра волокон), активности цемента, плотности асбестоцемента, условий твердения и др.

Асбест служит минеральной дисперсной арматурой, которая значительно превосходит прочность цементного камня на растяжение. Прочность на растяжение волокна распушенного асбеста около 700 МПа. По прочности он не уступает лучшим маркам араматурной стали. При обычно принятом в производстве асбестоцементных изделий содержание асбеста в асбестоцементе  (около 15%). Предел прочности асбестоцемента выше предела прочности цементного камня - при растяжении в 3-5 раз, при изгибе в 2-3 раза.

Прочность асбестоцемента обусловлена его плотностью, прочностью сцепления цементного камня с волокном, содержанием и степенью его распушки. Все эти факторы регулируют в технологическом процессе производства асбестоцементных изделий.

Асбестоцементные изделия подразделяют на листы, панели, плиты, трубы и фасонные детали к ним. Асбестоцементные листы в зависимости от назначения выпускают - кровельные, стеновые, облицовочные, для элементов строительных конструкций, электротехнические. По форме  различают листы -  плоские (прессованные и непрессованные), профилированные (волнистые, двоякой кривизны и фигурные).

Среди казахстанских заводов, выпускающих асбестоцементные изделия:

- ТОО "Tectum Engineering" (г.Шымкент)

- ТОО «Семипалатинский завод АЦИ» (г.Семей, ВКО)

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства гипса для строительных целей

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства гипса для строительных целей в РК и за рубежом

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства асбестоцемента

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производства асбестоцемента в РК и за рубежом

- Обосновать идентификацию вяжущих материалов по их минеральному составу

.

Лекция 13

План лекции

- Тяжелый бетон

- Легкий бетон

ПРОИЗВОДСТВО БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Бетон представляет собой искусственный каменный материал, получаемый в результате формования и твердения бетонной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок.

Состав бетонной смеси должен обеспечить бетону к определенному сроку заданные свойства – прочность, морозостойкость, водонепроницаемость и др.

По виду вяжущего различают бетоны:

- цементные;

- силикатные;

- на гипсовом вяжущем;

- на смешанных вяжущих;

- на специальных вяжущих.

По виду заполнителя различают бетоны:

- на плотных заполнителях;

- на пористых заполнителях;

- на специальных заполнителях (защита от излучений, жаростойкость, химическая стойкость и т.п.).

В бетонной смеси расход цемента составляет 8 – 15 %, а заполнителей – до 85 % по массе. В виде заполнителей применяют местные каменные материалы: пески, гравий, щебень, а также побочные продукты промышленности.

Многие свойства бетона зависят от его плотности, на величину которой влияют плотность цементного камня, вид заполнителя и структура бетонов. По плотности бетоны делят на:

- особо тяжелые с плотностью более 2500 кг/м3;

- тяжелые – 1800 – 2500 кг/м3;

- легкие – 600 – 1800 кг/м3;

- особо легкие – менее 600 кг/м3.

Цементные бетоны приготавливают на различных цементах и наиболее широко применяют в строительстве. Среди них основное место занимают бетоны на портландцементе и его разновидностях. Они составляют около 65 % общего объема производства.

В качестве мелкого заполнителя в тяжелом бетоне применяют пески, состоящие из зерен размером 0,14 – 5 мм и имеющие плотность более 1,8 г/см3.

Качество песков, применяемых для изготовления бетона, определяется минеральным составом, зерновым составом и содержанием вредных примесей.

В качестве крупного заполнителя для бетона применяют гравий, щебень и щебень из гравия с размером зерен 5 – 70 мм. При бетонировании массивных конструкций можно применять щебень крупностью до 150 мм.

Зерна гравия имеют скатанную форму и гладкую поверхность.

Зерна щебня имеют угловатую форму. Более шероховатая, чем у гравия, поверхность зерен способствует лучшему их сцеплению с цементным камнем.  Поэтому для бетона высокой прочности обычно применяют щебень, а не гравий.

Качество крупного заполнителя также определяется минеральным составом и свойствами исходной породы, зерновым составом заполнителя, формой зерен и содержанием вредных примесей.

Для регулирования свойств бетона, бетонной смеси и экономии цемента применяют различные добавки. Их подразделяют на два вида: химические добавки (0,1 – 2 % массы цемента), тонкомолотые добавки (5 – 20 % и более). Применение химических добавок является одним из наиболее универсальных, доступных и гибких способов управления технологией изготовления бетона и регулирования его свойств.

Бетонной смесью называют рационально составленную и тщательно перемешенную смесь компонентов бетона до начала процессов схватывания и твердения.

Структура бетона образуется в результате затвердевания (схватывания) бетонной смеси и последующего твердения бетона. Определяющее влияние на ее формирование оказывают гидратация цемента, его схватывание и твердение.

В бетоне различают макро- и микроструктуру. Макроструктура определяет структуру бетона как искусственного конгломерата, состоящего из крупного и мелкого заполнителя, цементного камня и пор.

Под микроструктурой понимают строение цементного камня, заполнителей, контактной зоны между цементным камнем и заполнителем и порового пространства.

Различают следующие основные типы структуры бетонов: плотную, с пористыми заполнителями, ячеистую и зернистую.

Плотная структура может иметь контактное расположение заполнителя, когда его зерна соприкасаются друг с другом через тонкую прослойку цементного камня.

Ячеистая структура представляет собой совокупность склеянных между собой зерен твердого материала. Пористость зернистой структуры непрерывна и аналогична структуре сыпучего материала.

Основные свойства бетона:

- прочность;

- плотность;

- деформативные свойства;

- усадка и набухание;

- морозостойкость;

- водопроницаемость;

- теплофизические свойства;

- традиационная стойкость;

- химическая стойкость.

1  Тяжелый бетон

Высокопрочные бетоны получают на основе высокопрочного портландцемента, промытого песка и щебня. Как правило, высокопрочные бетоны являются быстротвердеющими.

Для получения бетонов высокой морозостойкости рекомендуется применять сульфатостойкий портландцемент, являющийся одновременно и морозостойким. Заполнители должны быть чистые - промытые кварцевые пески, щебень из плотных изверженных горных пород с водопоглощением не более 0,5 % по массе. Для повышения морозостойкости и водонепроницаемости бетона применяют добавки поверхностно-активных веществ.

В состав крупнопористого (беспесчаного) бетона входят гравий или щебень крупностью 5 – 20 мм, портландцемент или шлакопортландцемент 300 – 400 и вода. За счет исключения песков из состава плотность бетона уменьшается примерно на 600-700 кг/м3.

Армирование бетона тонкими неорганическими и органическими волокнами из металла, стекла, пропилена и др. существенно улучшает прочностные и деформативные характеристики материала, повышает сопротивление образованию трещин.

Дорожный бетон предназначен для оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Покрытие работает на изгиб как плита на упругом основании, поэтому основной прочностной характеристикой бетона является проектная марка на растяжение при изгибе. Крупный заполнитель (щебень, гравий, щебень из шлака) обязательно проверяют на износостойкость. Бетон оснований дорожных покрытий изготовляют на портландцементе марок 300 и 400 и шлакопортландцементе.

Бетонные покрытия полов промышленных зданий могут быть монолитными и сборными. Используют твердые заполнители из гранитов, диоритов и других изверженных горных пород. Для повышения плотности и износостойкости верхнего слоя покрытия втрамбовывают в свежеуложенный бетон порошок, приготовленный из твердых материалов – корунда, карборунда.

Мелкозернистый (цементный) бетон применяют при изготовлении тонкостенных конструкций. Его целесообразно использовать и для обычных железобетонных конструкций, когда на месте нет крупного заполнителя. Мелкозернистый бетон отличается от обычного большим содержанием цементного камня, поэтому его усадка и ползучесть несколько выше.

2  Легкий бетон

Для легкого бетона на пористых заполнителях используют быстротвердеющий и обычный портландцементы, а также шлакопортландцемент. Применяют в основном неорганические пористые заполнители.

Неорганические пористые заполнители отличаются большим разнообразием, их подразделяют на природные и искусственные.

Природные пористые заполнители получают путем частичного дробления и рассева или только рассева горных пород (пемзы, вулканического туфа, известняка-ракушечника и др.).

Искусственные пористые заполнители являются продуктами термической обработки минерального сырья и разделяются на специально изготовленные и побочные продукты промышленности (топливные шлаки и золы, отвальные металлургические шлаки и др.)

Керамзитовый гравий получают путем обжига гранул, приготовленных из вспучивающихся глин. Это легкий и прочный заполнитель насыпной плотностью 250 – 800 кг/м3. В процессе обжига (до 1200 оС) легкоплавкая глина переходит пиропластическое состояние и вспучивается вследствие выделения внутри каждой гранулы газообразных продуктов. Они образуются при дегидратации слюдистых минералов и выгорании органических примесей. Керамзит, обладающий высокой прочностью и легкостью, является основным видом пористого заполнителя.

Шлаковую пемзу изготавливают путем быстрого охлаждения расплава металлургических (обычно доменных) шлаков, приводящего к вспучиванию.

Вспученный перлит изготавливают путем обжига водосодержащих вулканических стеклообразных пород (перлитов, обсидианов). При температуре 950 – 1200 оС вода выделяется и перлит увеличивается в объеме в 10 – 20 раз. Вспученный перлит применяют для производства легких бетонов и теплоизоляционных изделий.

Вспученный вермикулит – пористый сыпучий материал, полученный путем обжига водосодержащих слюд. Этот заполнитель используют для изготовления теплоизоляционных легких бетонов.

Топливные шлаки – пористые кусковые материалы, получающиеся в топке в результате спекания и вспучивания неорганических (в основном глинистых) примесей, содержащихся в угле.

Аглопорит получают при обжиге глиносодержащего сырья (с добавкой 8 – 10 % топлива) на решетках агломерационных машин. Аглопорит выпускают в виде пористого песка, щебня и гравия.

Наивыгоднейшее сочетание показателей плотности, теплопроводности, прочности и расхода цемента для легких бетонов достигается при наибольшем насыщении бетона пористым заполнителем, что требует слитного (сближенного) размещения зерен заполнителя в объеме бетона.

Наиболее важной наряду с прочностью характеристикой легкого бетона является средняя плотность. В зависимости от средней плотности и назначения легкие бетоны делят на следующие группы:

- теплоизоляционные со средней плотностью до 500 кг/м3;

- конструкционно-теплоизоляционные со средней плотностью 500 – 1400 кг/м3;

- конструкционные со средней плотностью 1400 – 1800 кг/м3.

Для улучшения теплофизических свойств легкого бетона на пористом заполнителе применяют поризацию растворной части бетона или заменяют ее поризованным цементным камнем, т.е. готовят легкий бетон на крупном пористом заполнителе без песка. К поризованным легким бетонам относят бетоны, содержащие более 800 дм3/м3 легкого крупного заполнителя, у которых объем воздушных пор составляет 5 – 25 %. Поризацию таких бетонов осуществляют либо предварительно приготовленной пеной, либо за счет введения газообразующих или воздухововлекающих добавок.

Для поризованного легкого бетона рационально применять цемент марки 400 и выше.

Крупнопористый бетон на пористом заполнителе (керамзитовом гравии и т.п.) имеет небольшую среднюю плотность (500 – 700 кг/м3) и используется как теплоизоляционный материал.

Ячеистый бетон является разновидностью легкого бетона, его получают в результате затвердевания вспученной при помощи порообразователя смеси вяжущего, кремнеземистого компонента и воды. При вспучивании исходной смеси образуется характерная «ячеистая» структура бетона с равномерно распределенными по объему воздушными порами. Благодаря этому ячеистый бетон имеет небольшую плотность и малую теплопроводность.

Ячеистые бетоны делят на три группы:

теплоизоляционные со средней плотностью не более 500 кг/м3; конструкционно-теплоизоляционные средней плотности 500 – 900 кг/м3; конструкционные (для железобетона) средней плотности 900 – 1200 кг/м3.

Вяжущим для цементных ячеистых бетонов обычно служит портландцемент.

В зависимости от способа изготовления ячеистые бетоны делят на газобетон и пенобетон.

Газобетон приготавливают из смеси портландцемента (часто с добавкой воздушной извести или едкого натра), кремнеземистого компонента и газообразователя.

Чаще всего газообразователем служит алюминиевая пудра, которая реагируя с гидратом окиси кальция, выделяет водород.

Пенобетон приготавливают, смешивая раздельно приготовленные растворную смесь и пену, образующую воздушные ячейки. Растворную смесь получают из вяжущего (цемента или воздушной извести) кремнеземистого компонента и воды, как и в технологии изготовления газобетона.

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства тяжелого бетона

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства легкого бетона

Лекция 14

План лекции

- Железобетонные изделия

- Фибробетон

1  Железобетонные изделия

В основу классификации сборных железобетонных изделий и конструкций положены следующие признаки: вид бетона, его плотность, вид армирования и назначение.

В гражданском и промышленном строительстве применяют следующие железобетонные изделия: фундаменты, сваи, шпунты, балки фундаментные, колонны, ригели, балки и фермы покрытий, плиты перекрытий, стеновые панели, вентиляционные блоки и сантехкабины, лестничные марши, площадки, балконные плиты, перемычки.

К железобетонным изделиям специального назначения относят элементы тоннелей и каналов, резервуары, силосы, конструкции для сооружения водоводов, трубы, опоры ЛЭП и линий связи, шпалы, элементы мостов, путепроводов, эстакад, набережных.

В зависимости от номенклатуры и вида выпускаемых железобетонных изделий различают следующие типы предприятий сборного железобетона:

- домостроительные комбинаты (ДСК) – выпускают комплекты изделий и конструкций для различных типов жилых домов;

- заводы крупнопанельного домостроения (КПД) – выпускают основные виды изделий и конструкций для крупнопанельных жилых домов;

- заводы объемно-блочного домостроения (ОБД) – изготовляют объемные железобетонные элементы для строительства жилых и общественных зданий;

- заводостроительные комбинаты (ЗСК) – изготовляют сборные железобетонные конструкции унифицированной номенклатуры для строительства промышленных зданий;

- сельские строительные комбинаты (ССК) – изготовляют изделия и конструкции для строительства производственных зданий сельскохозяйственного назначения, зернохранилищ, животноводческих комплексов, а также для жилых и культурно-бытовых объектов в сельской местности;

- узкоспециализированные заводы железобетонных конструкций – рассчитаны на массовый выпуск изделий ограниченной номенклатуры;

- универсальные заводы и полигоны – обеспечивают выпуск железобетонных изделий широкой номенклатуры.

При изготовлении железобетонных изделий широкое распространение нашли три основных способа производства: агрегатно-поточный, конвейерный и стендовый. Разновидностью стендового способа является кассетный.

Агрегатно-поточный способ изготовления конструкций характеризуется расчленением технологического процесса на отдельные операции или их группы, выполнением нескольких разнотипных операций на универсальных агрегатах, наличием свободного ритма в потоке, перемещением изделия от поста к посту.

Агрегатно-поточная технология отличается большой гибкостью и маневренностью в использовании технологического и транспортного оборудования, в режиме тепловой обработки, что важно при выпуске изделий большой номенклатуры.

На агрегатно-поточных линиях изготавливают сваи, ригели, фундаментные блоки, безнапорные трубы, многопустотные панели, однопустотные опоры и сваи.

Конвейерный способ характеризуется следующими признаками: максимальное расчленение технологического процесса на операции, выполняемые на отдельных рабочих постах, перемещение форм и изделий от поста к посту с регламентированным ритмом.

Конвейерный метод производства железобетонных изделий позволяет добиться комплексной механизации и автоматизации технологических процессов изготовления изделий, значительного повышения производительности труда и увеличения выпуска готовой продукции при наиболее полном и эффективном использовании технологического оборудования.

Конвейерным способом изготавливают главным образом стеновые панели.

Стендовый способ производства железобетонных изделий характеризуется следующими основными признаками: весь процесс производства осуществляется в неподвижных формах или на специальных стендах; изделия в процессе обработки остаются неподвижными, а рабочее и технологическое оборудование перемещается от одной формы к другой; за каждым стендом или формой закрепляется одно или несколько технологически однородных изделий.

На стенде изделия могут располагаться вертикально, горизонтально, последовательно, поштучно, пакетами, что влияет на конструктивные особенности стендовых установок. По своему устройству стендовые установки могут быть стационарными и разборными. Стационарные установки выполняются в виде металлических форм, железобетонных и бетонных форм-матриц с гладкой шлифованной поверхностью. Разборные металлические и железобетонные формы бывают в виде разъемных групповых кассет и форм-стендов.

Непрерывное формование характеризуется тем, что процессы укладки, уплотнения и формообразования бетонной смеси производятся одновременно в локальном объеме (формовочной машине), который вместе с рабочими органами машины непрерывно перемещается относительно формы, основания или поддона и после прохода которого остается полностью отформованное изделие.

Способ непрерывного формования имеет следующие преимущества:

- высокий коэффициент полезного действия, позволяющий уменьшить энергозатраты при формовании в 3 – 4 раза;

- высокую степень однородности и уплотнения бетона во всем объеме изделия;

- высокую степень качества поверхностей формуемого изделия;

- минимальные отклонения размеров формуемого изделия;

- полную механизацию и автоматизацию процесса формования.

Из монолитного железобетона возводятся здания и сооружения самого различного назначения: промышленные и жилые, объекты соцкульта, плотины, энергетические комплексы, телебашни и т.п.

Обширной областью применения монолитного железобетона являются инженерные сооружения: градирни, трубы, резервуары, защитные оболочки АЭС и т.п.

При возведении зданий и сооружений из монолитного бетона используются одноразовые и инвентарные опалубки, высокопроизводительная и комплексная механизация приготовления, транспортирования и укладки бетонной смеси.

2 Фибробетон

Еще древние египтяне заметили, что если в глину, предназначенную для постройки жилья, предварительно добавить солому, камыш или овечью шерсть, то стены приобретают повышенную прочность и меньше трескаются. Так появился саман - далекий предок современного фибробетона.

В 1874 г. английский строитель А. Берард запатентовал добавку к бетону, представляющую собой неоднородную смесь различных материалов. В 1918 г. во Франции некий X. Альфсен изобрел метод армирования при помощи стальных или деревянных волокон. Через 25 лет в Великобритании был получен первый фибробетон. В 1976 г. его впервые применили в России при строительстве взлетно-посадочной полосы аэродрома.

Фибробетон - это разновидность мелкозернистого бетона с добавлением фибры.

Для армирования бетона могут применяться различные металлические и неметаллические волокна. В качестве фибр обычно применяют тонкую проволоку диаметром 0,1-0,5 мм, нарубленную на отрезки длиной 10-50 мм. Лучшие результаты обеспечивают фибры диаметром порядка 0,3 мм и длиной 25 мм.

Из неметаллических волокон могут применяться стеклянные волокна, базальтовые, асбестовые и др. Стеклянное волокно обычно имеет диаметр порядка нескольких десятков микрон и длину 20-50 мм. Оно обладает высокой прочностью на растяжение (1500-3000 МПа).

Стальные фибры вводят в бетонную смесь обычно в количестве 1-2,5 % объема бетона (3-9 % по массе, что составляет 70-200 кг фибр на 1 м3 смеси). В этом случае прочность бетона на растяжение повышается на 10-30% и резко повышаются его сопротивляемость ударам, предел усталости и износостойкость.

Стеклянные волокна вводят в бетонную смесь в количестве 1-4% объема бетона. Как и стальные, стеклянные волокна, обладая высоким модулем упругости, обеспечивают повышение прочности бетона на растяжение и его трещиностойкость

Основной задачей при производстве фибробетона является равномерное распределение фибры по всему объему смеси. Для достижения этой цели производители используют специальное оборудование. В основе работы механизмов для производства сталефибробетона лежит электромагнит, который в процессе перемешивания равномерно «растягивает» фибру по всей массе смеси. Для равномерного распределения в растворе стеклянной фибры используют так называемый метод пневмонабрызга. Он заключается в синхронном напылении под давлением мелкозернистой бетонной смеси и рубленого стекловолокна.

Фиброволокно устойчиво к щелочам и большинству химических веществ, что делает его материалом, хорошо переносящим химическую агрессию. Кроме того, бетон, армированный строительным волокном, содержит гораздо меньшее количество водных каналов и капилляров, чем обычный бетон, что обуславливает его устойчивость к воздействию низких температур.

Область применения фибробетона весьма широка. Бетон, армированный стальной фиброй, идеален для заливки промышленных полов, облицовки тоннелей, строительства резервуаров большого размера. Из сталефибробетона можно отливать прочные шпалы, фундаменты под оборудование ударного и динамического действия, монолитные и сборные покрытия дорог, настилы мостов, берегозащитные элементы. Плиты из фибробетона хорошо зарекомендовали себя в дорожном строительстве.

В домостроении фибробетон может с успехом заменять привычный бетон, а также использоваться там, где последний по своим прочностным характеристикам не удовлетворяет решению поставленных задач.

Благодаря звукоотражающим свойствам и высокой прочности стеклофибробетон незаменим при устройстве шумозащитных экранов вдоль оживленных автомагистралей и железнодорожных путей, предназначенных для высокоскоростного движения поездов. Высокая степень прочности к воздействию химических веществ дает возможность использовать этот материал при сооружении канализационных коллекторов, водоотводных лотков и гидроизоляционных покрытий.

Среди известных производителей бетонных и железобетонных изделий в  Южно-Казахстанской области:

- ТОО "Онтустик курылыс сервис" (г.Шымкент) - производство железобетонных изделий (более 50 видов);

- ТОО «СК-Klinker» (г.Шымкент) - производство железобетонных изделий;

- ТОО "Строй Юг Групп" (г.Шымкент) - производство железобетонных изделий, строительных утеплителей, современных систем ограждения;

- ТОО "ЮКГУ" (Казыгуртский район) - производство по выпуску газоблока;

- ТОО "TurKaz ffp" (Ордабасинский район, ЮКО) - производство фибробетона и фомбетона

- ТОО «Туркестан Трасса» (г.Туркестан) - производство железобетонных изделий;

- ТОО «Жилстрой индустрия» (г.Туркестан) - производство  железобетонных изделий.

Контрольные вопросы

- Обосновать выбор сырьевых материалов, описать особенности производства фибробетона

- Обобщить теоретические и технологические достижения передового международного опыта; проанализировать состояние, проблемы и перспективы развития  производств бетонных и железобетонных изделий в РК и за рубежом

Лекция 15

План лекции

- Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий: месторождения каолиновых, огнеупорных и тугоплавких глин, пригодных для производства строительной керамики и огнеупоров

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВ ПРИОРИТЕТНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В      РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Казахстан располагает богатыми сырьевыми возможностями для развития асбестоперерабатывающей, керамической, фарфоро-фаянсовой, керамзитовой, цементной, стекольной промышленности, а также развития производства извести, красок, теплоизоляционных материалов и других.

Месторождения карбонатного сырья распространены по всей территории Республики, их общие балансовые запасы превышают 3 миллиарда тонн.

Государственным балансом учтены 8 месторождений известняков, пригодных для стекольной промышленности, общие их запасы по промышленным категориям составляют более 15 миллиона тонн.

Известняков, пригодных для выжига извести в Республике, еще больше, их суммарные запасы составляют более 480 миллиона тонн.

Разведано также более 10 месторождений мела с совокупными запасами около 140 миллиона тонн. Его используют при производстве цемента и строительной извести.

Казахстан отличается широким распространением кремнеземистых пород - опок, диатомитов, трепелов, которые используются преимущественно для производства высококачественных цементов.

Государственным балансом учтены 29 месторождений бентонитовых глин, пригодных для использования в керамической, фарфоро-фаянсовой и стекольной промышленности. Их запасы по всем по всем промышленным категориям превышают один миллиард тонн.

Разведанные запасы основных месторождений стекольных кварцевых песков составляют около 40 миллионов тонн.

На территории Казахстана выявлено более 400 месторождений других нерудных видов минерального сырья, пригодных для производства стенового камня, кирпичных блоков, облицовочных плит, щебня, мраморной крошки, бутового камня и других.

Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий

Термином «глины» и «глинистые породы» обозначают обычно землистые породы осадочного происхождения, состоящие из пелитовых (мельче 0,005 мм) частиц гидроалюмосиликатов - глинистых минералов.

Обязательными признаками глин в большинстве случаев считают пластичность в увлажненном состоянии и способность затвердевать с сохранением приданной формы при высыхании.

Химический состав глин весьма разнообразен, но можно выделить наиболее характерные признаки:

- все глины неизменно содержат кремнезем, глинозем и воду, причем в подавляющем большинстве случаев главным компонентом является кремнезем, количество которого достигает иногда 70-80% от суммы оксидов, присутствующих в глине;

- для глин характерны также высокие содержания глинозема, составляющие обычно 10-20%, а иногда и 30-40%;

- во всех глинах в подчиненных количествах находятся Fe2O3,  FeO, CaO, MgO, K2O, Na2O, SO3, CO2, C и Cl.

Особенности химического состава глинистых пород играют важную роль в определении технологических свойств сырья и качества промышленной продукции. Так, повышение содержания глинозема увеличивает степень огнеупорности глинистых пород, а щелочи и оксид железа понижают ее. Сернистые и углекислые соединения, как правило, ухудшают технологические качества глин.

Глинистые минералы – это в основном водные алюмосиликаты со слоистой структурой кристаллической решетки.

Для глин характерно высокое содержание тонкодисперсных частиц. Ценные свойства глин во многом обусловлены частицами мельче 0,005 мм. Число пластичности и сопротивление сжатию изделий из глин (кроме каолиновых) по мере уменьшения размерности фракций резко возрастают.

Существует ряд классификаций глинистых пород, в основу которых положено содержание различных фракций.

К глинам относят породу с содержанием глинистых (<0,002 мм) частиц от 30 до 60%, при наличии пылеватых и песчаных частиц.

Глинистые породы, содержащие наряду с глинистым материалом песок и даже мелкий гравий, относят к суглинкам.

Пластичностью называется, как отмечалось, способность глин изменять свою форму под влиянием внешних условий без разрыва сплошности и сохранять эту форму после устранения приложенных усилий.  Существует несколько способов определения числа пластичности. Из них наиболее употребительными являются два – Земятченского и Аттерберга.

Степень пластичности по Земятченскому выражается показателем пластичности – произведением деформирующей силы на величину предельной деформации. Испытание при этом проводится на шарообразном образце глинистой массы.

Пластичность по Аттербергу определяется разностью между содержанием воды в глине при нижней границе текучести и содержанием воды в глине при раскатывании ее в проволоку.

При нагревании глин до температуры 200-250 0С выделяется гигроскопическая вода, а при температурах 500-900 0С  выделяется гидроксильная кристаллизационная вода. В интервале 960-1000 0С в аморфном веществе каолинитового состава кристаллизуется муллит (3Al2O3·SiO2), а при температуре 1200 0С – кристобалит.

При температуре 300-500 0С начинается разрушение кристаллической решетки глинистых минералов и связанная с этим необратимая потеря пластичности, завершающаяся при температуре 700-800 0С. После обжига при этих температурах глина превращается в камнеподобную массу.

Вспучивание в глинах происходит вследствие возникновение химических реакций, приводящих к выделению газообразных продуктов в условиях одновременного быстрого образования жидкой фазы. Обычно это либо диссоциация оксидов железа, либо карбонатов кальция и магния, либо сгорание органических примесей, реже дегидратация слюд или амфиболов.

На окраску обжигаемых глин влияют оксиды железа, титан и известковые примеси. Оксиды железа окрашивают черепок в желтые, коричневые и красные цвета, титан – в серые и карбонаты – в желтые или зеленовато-желтые тона.

Температура, при которой происходит размягчение образца в печи, определяет огнеупорность глин. Огнеупорность может быть обозначена в градусах Цельсия. Легкоплавкие глины обладают низкой огнеупорностью - до 1350 0С, тугоплавкие – более высокой 1350-1580 0С, а огнеупорные – свыше 1580 0С.

Глинистые породы при высыхании по мере потери воды постепенно уменьшаются в объеме. Способность изделий из глин без растрескивания и деформации переносить сушку перед обжигом во многом определяет пригодность глинистых пород в производстве строительной керамики. Связь между степенью глинистости материала и его чувствительностью к сушке давно замечена практикой. Для уменьшения вредного действия усадки прибегают к искусственному отощению глиняной массы песками или другим отощителем.

1.1 Месторождения каолиновых, огнеупорных и тугоплавких глин, пригодных для производства строительной керамики и огнеупоров

Тугоплавкие, огнеупорные глины и каолины, используемые промышленностью для производства канализационных труб, плиток для полов, санитарно-технических и кислотоупорных изделий, огнеупоров, довольно широко развиты на территории Казахстана.

Каолиновые, огнеупорные и тугоплавкие разновидности глин по происхождению, химическому, минералогическому и гранулометрическому составу, по числу пластичности, по температуре огнеупорности и спекаемости бывают весьма разнообразными.

Характерно, что тугоплавкие глины отличаются повышенным содержанием глинозема и каолинит-гидрослюдистым составом.

Рассматриваемые группы глин широко используются для производства кислотоупорных керамических изделий, бытовой и художественной керамики, огнеупорных изделий, канализационных труб, плиток для полов, черепицы, в литейном деле как связующий материал формовочных смесей и др.

Ленгерское месторождение тугоплавких глин расположено в северней части г.Ленгера.

Продуктивная залежь месторождения представлена двумя полого падающими пластами, связанными с юрской корой выветривания алюмосиликатных пород палеозоя. Верхний пласт прослежен на 1050 м по простиранию и на 540 м по падению при мощности пласта от 9 м до 40 м. Нижний пласт в центральной части прослежен по простиранию на 570 м и на 350 м по падению, при мощности пласта от 3 м до 10 м.

Продуктивная толща - тугоплавкие глины в основном состоят из глинистых частиц (68-80 %) и относятся к высокодисперсному сырью. Гранулометрический состав глин приводится в таблице 6.1.

Таблица 6.1

Гранулометрический состав ленгерских глин

| Содержание фракций, % по объему |  |  |
| --- | --- | --- |
| песчаных частиц 1-0,05 мм | пылеватых частиц 0,05-0,005 мм | глинистых частиц менее 0,005 мм |
| 12 | 19,9 | 68,1 |

Ленгерские глины по содержанию Al2O3 – полукислые, с высоким содержанием свободного кварца и красящих оксидов Fe2O3 и TiO2, с низким содержанием водорастворимых солей CaO и MgO, с заметным преобладанием K2O над Na2O и малым содержанием серного ангидрида SO3. В таблице 6.2 приведен химический состав глин месторождения.

В минеральный состав ленгерских глин входит продукт разложения калиевого полевого шпата – каолинит. Каолинит – один из основных компонентов и с ним связаны тугоплавкость и другие привлекательные свойства этого полезного ископаемого. На долю каолинита в составе сырья приходится 42-44 масс. %.

В состав ленгерских глин также входят гидрослюды. Во всех рентгенограммах глин четко фиксируется иллит, а на рентгенограммах образцов зеленого и голубого цвета - глауконит. Следующий весомый минеральный компонент – кварц. В составе глин в виде примесей присутствуют  монтмориллонит и слюда, а также в незначительных количествах полевошпатовые реликты, гипс, кальцит и др.

Таблица 6.2

Химический состав ленгерских глин

| Химический состав, % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2О3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | Na2O + K2O | ппп |
| 52,56- 62,65 | 19,67- 24,83 | 1,76- 7,35 | 0,61- 1,10 | 0,50- 2,25 | 0,31- 1,74 | 0,10-3,08 | 0,76-3,86 | 6,84-11,96 |

Таким образом, тугоплавкие глины Ленгерского месторождения по вещественному составу относятся к своеобразной группе глин – каолинито-гидрослюдистой с примесью кварца.

Интервал спекания глин составляет 150–200 0С. По степени спекаемости ленгерские глины относятся к среднеспекающимся, т.е. способны при обжиге давать черепок без признаков пережога с водопоглощением не более 5 %.

Основные керамические свойства ленгерских глин приводятся в таблицах 6.3 и 6.4.

Таблица 6.3

Керамические свойства ленгерских глин

| № | Основные показатели | Величина |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число пластичности | 11,8 |
| 2 | Механическая прочность на изгиб в сухом состоянии, МПа (кг/см2) | 4,77 (47,7) |
| 3 | Температура спекания, 0С | 1150-1200 |
| 4 | Степень спекания (водопоглощение образца без признаков пережога), % по массе | 0,4-3,5 |
| 5 | Огнеупорность, 0С | 1480 |
| 6 | Формовочная влажность, % по массе | 20 |
| 7 | Коэффициент чувствительности к сушке | 0,9 |
| 8 | Воздушная усадка, % | 7,2 |
| 9 | Интервал спекания, 0С | 150-200 |

Глины Ленгерского месторождения при 1150-1200 0С дают плотный черепок бурого цвета, а в интервале температур 1200–1250 0С начинают вспучиваться.

Весьма широка номенклатура изделий из тугоплавких ленгерских глин: облицовочные плитки, лицевой кирпич, облицовочный пустотелый кирпич и черепица, получаемые экструзивным методом, канализационные трубы, огнеупорные изделия, кирпич для дымовых труб, кислотоупорная керамика и др.

Таблица 6.4

Керамические свойства ленгерских глин после обжига

| Температура обжига, 0С | Усадка, % |  | Водопогло-щение, % по массе | Плотность, г/см3 | Кислотостойкость % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | огневая | общая |  |  |  |
| 950 | 0,10 | 7,03 | 19,0 | 1,70 | 88,8 |
| 1000 | 1,82 | 6,78 | 18,0 | 1,73 | 94,1 |
| 1050 | 3,64 | 8,78 | 14,1 | 1,87 | 95,8 |
| 1100 | 7,75 | 12,56 | 7,0 | 2,12 | 96,2 |
| 1150 | 9,43 | 14,30 | 0,4 | 2,33 | 97,0 |
| 1200 | 7,60 | 12,40 | 3,5 | 2,06 | 98,3 |
| 1250 | 5,46 | 10,90 | 10,1 | 1,74 | 97,6 |

Запасы глин, пригодных для керамики и в качестве связующего материала, составляют по категориям А+В+С1 около 9000 тыс. тонн и примерно столько же – забалансовые.

Месторождение Союзное каолиновых глин в Актюбинской области, в 3 км юго-западнее от ж-д ст. Союзная.

Триас-меловая кора выветривания – каолиновая площадная, развита по гранитам и сланцам. Полезная толща состоит из гидрослюдисто-монтмориллонит-каолинитовой породы, залегающей горизонтально. Длина ее – 500-3850м, ширина-100-1300м, мощность-1,5-73,5м, глубина залегания кровли – 0,3-29м.

Химический состав, %: нормального каолина – SiO2 - 46,2-56,35; TiO2 - 0,1-2,05; Al2O3 - 29,43-37,55; Fe2O3 – среднее 0,55; FeO – 0,1; СаО – 0,06-0,67;  MgO – 0,03-0,36; MnO – 0,1; Na2O – 0,03-0,2; K2O – 0,04-2,22; Р2О5 - 0,03; SO3 – 0,01-0,19; п.п.п. – 12,33.

Минеральный состав, %: нормального каолина – каолинит-86,  мусковит гидратированный – 6,7, кварц – 6, прочие – 3,5.

Физико-механические свойства каолина нормального: число пластичности 25,9-44,5; огнеупорность – 1660-1770 0С. Среднее содержание каолиновой фракции 55,74%, ее белизна – 81,5%.

Каолиновые концентраты пригодны для керамических изделий (тонкая и санитарно-строительная керамика), шамотных изделий.

Суммарные общие запасы каолина – 54563 тыс.тонн.

Месторождение крупное, располагает большими перспективами роста запасов.

Месторождение Участок Ярославский каолиновых глин в Актюбинской области, в 15 км от ж-д ст. Союзная.

Месторождение представлено площадной корой выветривания по гранитам каолинового профиля триас-мелового возраста.

Выявлено на месторождении три залежи. Первая (основная) имеет длину 2300-2500м, ширину 650-1200м, мощность 1,5-46,3м, глубина залегания 0-22,5м, доля баланса запасов руды – 83%.

Химический состав каолина, %: нормального - SiO2 - 45,98-52,48; TiO2 - 0,1-2; Al2O3 - 34,23-37,03; Fe2O3 – 0,11-4,21; FeO – 0,1; СаО – 0,01-0,43; Na2O – 0,02-0,36; K2O – 0,03-1,81; Р2О5 - 0,03; SO3 – 0,01-0,1; п.п.п. – 12,8.

Физико-механические свойства сырья: каолин нормальный – число пластичности – 22,44-44,6, огнеупорность – 1660-1770 0С.

Минеральный состав глин, %: каолина нормального – каолинит – 90, кварц – 7, мусковит гидрослюда – 2,  прочие – 1.

Среднее содержание каолиновой фракции в рудах – 58,33%, белизна каолина – 61,5%.

Концентраты пригодны для производства тонкой керамики (столовая и чайная посуда), грубой санитарно-строительной керамики.

Запасы (каолин нормальный) А+В+С1 – 50616 тыс.тонн.

Месторождение крупное.

Месторождение Кызылсайское огнеупорных и тугоплавких глин в Актюбинской области, в 6 км от ж-д ст. Киргильды.

Выявлены три пластовые горизонтальные залежи грубокерамических глин. Залежь І имеет длину 500-550м, ширину 300-450м, мощность 4-15м; включает 49,75% запасов глин. Залежь ІІ длиной 1450-1550м, шириной 800-1000м, мощностью 2-15м, глубиной залегания кровли 0,4-11м, включает 43,19% запасов глин.

Химический состав глин, %: SiO2 - 25,16-78,85; TiO2 - 1,52-4,16; Al2O3 - 14,7-44,3; Fe2O3 – 1,08-14,9; СаО – 0,28-0,54; MgO – 0,25-0,69; Na2O – 0,1-0,46; K2O – 0,1-0,86; SO3 – 0,55.

Огнеупорность глин 1400-1730 0С, температура спекания 1250-1400 0С.

Минеральный состав глин, %: каолинит – 71, гидрослюда – 5, гидраргиллит – 5,2, прочие – 18,8.

Технологические испытания показали, что глины пригодны для получения плиток внутренней облицовки с добавкой 30 % нефелинового сиенита.

Запасы глин составляют по категориям А+В+С1 – 2677тыс.м3.

Месторождение Хромтауское огнеупорных и тугоплавких глин в Актюбинской области, в 10 км юго-восточнее от г.Хромтау.

Выявлена пластовая горизонтальная залежь глин. Длина ее 800м, ширина 800м, мощность 3,4-3,5, глубина залегания кровли 0,3-0,5м.

Химический состав глин, %: SiO2 - 56,13-59,82; TiO2 - 0,52-0,72; Al2O3 - 11,06-13,96;  Fe2O3 – 5,47-6,22; СаО – 6,17-8,51;  MgO – 2,53-3,07; MnO – 0,09-0,1; SO3 – 0,1-0,4.

Физико-механические свойства глин: число пластичности – 22,67-29,19; огнеупорность – 1180-1200 0С.

Глины состоят из монтмориллонита с примесью карбонатов, гидроокислов железа и марганца.

Технологические и полузаводские испытание показали, что глины пригодны для производства грубой керамики.

Запасы глин составляют по категориям А+В+С1 - 2170 тыс.м3.

Месторождение Алексеевское каолиновых глин в Северо-Казахстанской области, в 27 км северо-западнее от г. Кокшетау.

Разведено 18 горизонтальных залежей пластообразной формы. Наиболее крупная – Основная залежь. Ее длина 3500 м, ширина 200-1500 м, мощность 1,1-65,3.

Химический состав каолина, %: SiO2 - 43,7-63,3; TiO2 - 0,1-1,48; Al2O3 - 26,1-39,8; Fe2O3 – 0,02-9,44; СаО – до 3,65; MgO – до 0,9; Na2O – 0,02-4,1; K2O – 0,05-5,9; SO3 – до 0,9; п.п.п. – 11,27-13,63.

Физико-механические свойства каолина: огнеупорность – 1700-1730 0С, число пластичности – 3,8-10,4.

Минеральный состав обогащенного каолина, %: основу составляет каолинит (с примесью гидрослюд) 5-20 до 40, кварц 3-5, (редко 20) встречается бейделлит. В нижней части каолинитов содержится до 10% монтмориллонита.

Обогащенный каолин применяется для производства тонкой керамики, санстройизделий и др.

Запасы каолина составляют по категориям А+В+С1 - 81039 тыс.тонн.

Отработка производится открытым способом. Производительность комбината – 1100 тыс.тонн каолина-сырца или 500 тыс.тонн обогащенного каолина в год.

Месторождение Жетыгаринское каолиновых глин в Костанайской области, в 15 км севернее от ж-д ст. Жетыгара.

Кора выветривания продуктивной толщи - линейно-площадная. Глубина каолинизации 59м. Выявлены две залежи неправильной формы, залегание горизонтальное, длина 1200-3300 м, ширина 200-1400 м, мощность 0,7-21 м, глубина залегания 0,5-22м.

Химический состав каолина, %: SiO2 - 47,56; TiO2 - 0,53; Al2O3 - 34,01; Fe2O3 – 1,93; СаО – 0,15; MgO – 0,32; Na2O – 1,16; K2O – 2,79; SO3 – 0,05; п.п.п. – 11,5.

Минеральный состав: каолинит – 50%, главные минералы-спутники - кварц, слюда.

Физико-механические свойства каолина: огнеупорность – 1680-1730 0С, белизна – 58,12-96,22%.

Каолин может быть использован для производства изделий тонкой керамики, в производстве шамотных огнеупорных изделий.

Запасы каолина по категории С2-23716 тыс.тонн.

Месторождение Валентиновское каолиновых глин в Северо-Казахстанской области, в 35 км севернее от г.Кокшетау.

Выявлено два горизонтальных каолиновых тела линзообразной формы. Длина их 200-2375м, ширина – 50-1700м, мощность – 1-17,7м, глубина залегания 1,3-25м.

Минеральный состав, %: каолинит-90, кварц - 3, полевой шпат – 3, гидроксиды железа – 2.

Химический состав каолина, %: SiO2-51,48; TiO2-1,66; Al2O3-31,88;  Fe2O3 – 1,6; СаО – 0,67;  MgO – 0,57; Na2O – 0,25; K2O – 1,06; SO3 – 0,1.

Физико-механические свойства каолина: число пластичности – 10,5-30,4, огнеупорность – 1670-1770 0С.

Каолин месторождения высокоогнеупорный, среднепластичный, тонкодисперсный.

Сырье в промышленности может быть использован без ограничения – в производстве изделий тонкой керамики, в качестве огнеупора.

Запасы каолина по категории С2 – 29992 тыс.тонн.

Месторождение Шолаксайское каолиновых глин в Костанайской области, в 21 км юго-восточнее от ст. Шолаксай.

Продуктивный горизонт представлен каолиновой комковатой глиной, реже – слоистой снежно-белой до желтоватого – сиреневой с фиолетовыми и розовыми пятнами. Выявлено одно пластообразное тело. Длина 3250-4750м, ширина – 2500-3100, мощность – 2,8-14,2, глубина залегания – 1-6,3. Основной спутник каолина – монтмориллонит, реже гетит.

Химический состав каолина, %: SiO2 - 80,1; TiO2 - 1,8; Al2O3 - 16,62; Fe2O3 – 1,44; п.п.п. – 7,37.

Физико-механические свойства каолина: число пластичности – 2,6-20,9, температура спекания – 1250 0С, огнеупорность – 1560-1620 0С.

По качеству глины относятся к группе полукислого среднепластичного огнеупорного сырья с низким и средним содержанием окрашивающих оксидов.

Глины месторождения отвечают ГОСТам для керамической плитки наружной и внутренней отделки, а также ГОСТам в качестве плитки для пола. Цвет обожженного черепка светло –серый с равномерной окраской.

Прогнозные запасы каолина 162400 тыс.тонн.

Месторождение в перспективе уникальное.

Месторождение Жетыгаринское огнеупорных глин в Костанайской области, в 6 км от ж-д ст. Жетыгара.

Продуктивная толща представлена светло-серыми и желтыми, пластичными каолиновыми глинами олигоцена мощностью 9-14м. Выявлены три линзовидных горизонтальных залежи глин. Расстояние между залежами 700-1000 м. Две залежи – на Северном участке, одна – на Южном. Длина залежей 400-2400 м, ширина 100-1000 м, мощность 0,4-9,2 м, глубина залегания кровли – 0,2-12 м.

Усредненный химический состав глин, %: SiO2 - 64,39; Al2O3 - 18,29; Fe2O3 – 5,9; СаО – 0, 94; MgO – 1,35; Na2O – 0,45; K2O – 1,0.

Физико-механические свойства каолина: число пластичности – 13,2-43, температура спекания 1000-1250 0С.

Глины Южного участка более высокого качества. Они пригодны для производства огнеупоров, облицовочной плитки, изделий санитарно-технической керамики.

Запасы огнеупорных глин Южного участка по категории С2 составляют 14720 тыс.тонн.

Месторождение Берлинское огнеупорных глин в Костанайской области, в 22 км западнее от ж-д ст. Бусколь.

Продуктивная толща представлена горизонтальной пластовой залежью каолиновых глин. Длина залежи 18000м, ширина 4000-9000м, мощность до 9, глубина залегания кровли 4-4,5м.

Химический состав глин, %: TiO2 - 1,35-15; Al2O3 - 23-38,5; Fe2O3 – 2,5-5,5; п.п.п. – 7,89-12,28.

Физико-механические свойства глин: огнеупорность – 1580-1730 0С.

Минеральный состав глин, %: каолинит – 40-70, гидрослюдистые минералы – 5-15, монтмориллонит – 5 -15, гетит-гидрогетит – 3-4, тальк – 1-2, кварц – 5-32.

Опыт эксплуатации месторождения указывает на высокую огнеупорность глин. Попутная оценка лабораторных и полузаводских испытаний для использования глин в качестве керамических изделий установила пригодность глин для производства облицовочных фасадных плиток и для пола, кислотоупорного кирпича, керамических насадок, канализационных труб и др.

Запасы глин составляют по категориям А+В+С1 – 189019 тыс.тонн.

Месторождение Березовское огнеупорных глин в Северо-Казахстанской области, в 40 км севернее от г. Кокшетау.

Продуктивная толща является южным продолжением основных и высокоосновных глин Валентиновского месторождения. Пласт глин – это единая горизонтальная залежь с ровной подошвой и слабо размытой кровлей. Мощность пласта 0,3-14,5 м.

По содержанию глинозема глины высокоосновные (Al2O3 – 38-45%) 15,8%, основные (Al2O3 – 28-38%) 58,1%, полукислые (Al2O3 – 14-28%) 26%.

По огнеупорности глины на 97% огнеупорные (1710 0С и более), на 3% -тугоплавкие. По пластичности – 8% глин высокопластичные - число пластичности 15-25. В глинах преобладает каолинит, в высокоглиноземистых разностях, по-видимому, присутствует гиббсит.

Месторождение Танкерисское огнеупорных и тугоплавких глин расположено в Акмолинской области, в 45 км северо-западнее от г.Астана.

В его пределах выявлена линзовидная горизонтальная залежь. Длина ее 500-1300м, ширина – 450-600м, мощность – 0,5-25м, глубина залегания от 1 до 15 м.

Химический состав глин, %: SiO2 - 50,42-72,35; TiO2 -0,4-2,52; Al2O3 - 16,95-34,27; Fe2O3 – 0,24-14,61; СаО – 0,1-0,81; MgO – 0,1-1,19; Na2O – 0,1-0,3; K2O – 0,3-2,7; SO3 – 0,05-1,33; п.п.п. – 4,39-10,75.

Физико-механические свойства глин: температура спекания – 1100-1150 0С; огнеупорность – 1690-1710 0С.

Состав глин каолинит-гидрослюдистые и каолинит-монтмориллонитовый.

Глины пригодны для производства облицовочных фасадных, мозаичных плиток и сантехфаянса.

Запасы глин составляют по категориям А+В+С1 – 1954 тыс.тонн.

Месторождение Целиноградское огнеупорных и тугоплавких глин в Акмолинской области, в 6 км от г.Астана.

Продуктивная толща представлена двумя комплексами пород – переотложенными глинами и глинами кор выветривания. Залежи на обоих участках пластообразные горизонтальные. Залежь участка Основной длиной 1500-2000м, шириной 1000м, мощностью 0,5-11,5м, глубиной залегания кровли 0,3-5,8м, включает 70% запасов глин месторождения.

Химический состав глин, %: SiO2 - 52,4-66,2; TiO2 - 0,45-1,45; Al2O3 - 18,4-28,9; Fe2O3 – 1,88-5,7; СаО – 0,11-1,32; MgO – 0,68-2,50; SO3 – 0,05-0,74.

Физико-механические свойства глин: температура плавления – 1630 0С. Глины относятся к классу дисперсных и высокодисперсных. Пластичность глин высокая (29). По температуре спекания – к сильно- и среднеспекающиеся.

Технологические испытания показали, что спекающиеся глины пригодны для производства канализационных и дренажных раструбных труб, плиток облицовочных и фасадных под глазурь с обжигом в роликовых и сетчатых печах, плиток для полов, неспекающиеся глины – в качестве отощающей добавки и для получения шамота.

Запасы глин участка Основной по А+В+С1 – 9485 тыс.тонн.

Месторождение Жанадаурское огнеупорных и тугоплавких глин в Восточно-Казахстанской области, в 46 км северо-восточнее от пристани Куйган.

Продуктивная толща представлена глинами и аргиллитами. Выявлена одна пластообразная горизонтальная залежь. Длина ее 1500м, ширина 700-1000м, мощность 1,7-17,5 м, глубина залегания 0-9,5м.

Химический состав глин, %: SiO2 - 46,56-78,95; Al2O3 - 11,9-29,34;  Fe2O3 – 1,43-21,31; СаО – 0,14-0,4;  MgO – 0,2-1,8; R2O – 0-3,61; п.п.п. – 3,42-14,21.

Физико-механические свойства глин: число пластичности-7-19,4; огнеупорность – 1300-1700 0С.

Лабораторными технологическими исследованиями установлено, что глины могут быть использованы для производства широкого ассортимента изделий грубой керамики – облицовочные и половые плитки, канализационные трубы и др.

Запасы глин и аргиллитов по категориям А+В+С1 составляют                  8487 тыс.тонн, по С2 – 15189тыс.тонн.

Месторождение крупное.

Контрольные вопросы

- Описать классификации минералов, объяснить геологические процессы образования минералов

- Обобщить и описать морфологические особенности кристаллов минералов

- Перечислить физические свойства кристаллов (минералов), диагностические признаки минералов; описать макроскопические методы определения минералов

- Описать классификацию магматических горных пород;  объяснить геологические процессы образования магматических горных пород

- Дать оценку магматическим горным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение - перидотиты, дуниты, пироксениты, серпентиниты, кимберлиты

- Дать оценку магматическим горным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение - габбро, базальты, диабазы

- Дать оценку магматическим горным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение - диориты, андезиты, сиениты, порфириты

- Дать оценку магматическим горным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение - граниты, липарит, кварцевый порфир, обсидиан, перлит, пемза

- Дать оценку магматическим горным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение - нефелиновые сиениты, фонолиты; пегматиты.

- Описать классификацию осадочных горных пород;  объяснить геологические процессы образования обломочных, химических, биохимических (органогенных) горных пород

- Дать оценку крупно- и среднеобломочным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение - глыбы, валуны, щебень, галечник, дресва, гравий, брекчия, конгломерат

- Дать оценку крупно- и среднеобломочным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение -  пески, песчаники.

- Дать оценку мелкообломочным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать, их практическое значение - лесс, лессовидные суглинки.

- Дать оценку глинистым породам в качестве сырьевых материалов, обосновать  их практическое значение - глины, аргиллиты, супеси, суглинки.

- Дать оценку химическим и биохимическим породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – бокситы, фосфориты

- Дать оценку химическим и биохимическим породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – доломиты, известняки, ракушечники

- Дать оценку химическим и биохимическим породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – мел, травертины, мергель

- Дать оценку химическим и биохимическим породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – диатомиты, трепел, опоки, яшмы

- Дать оценку химическим и биохимическим породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – гипс, ангидрит

- Дать оценку химическим и биохимическим породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – галит, сильвин, карналлит, мирабилит, бораты.

- Дать оценку каустобиолитам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – бурый уголь, каменный уголь, антрацит

- Дать оценку каустобиолитам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – торф, горючие сланцы, нефть и горючие газы, асфальт, озокериты, янтарь.

- Описать классификацию метаморфических горных пород; объяснить геологические процессы образования метаморфических горных пород

- Дать оценку метаморфическим горным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – серпентиниты, глинистые сланцы, тальковые сланцы, кристаллические сланцы

- Дать оценку метаморфическим горным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – кварциты, железистые кварциты

- Дать оценку метаморфическим горным породам в качестве сырьевых материалов, обосновать их практическое значение – мрамор, гнейсы

- Обобщить сведения о минерально-сырьевой базе производств строительной керамики в РК, ЮКО - оценить сырьевое обеспечение конкретных видов строительных материалов

- Обобщить сведения о минерально-сырьевой базе производств огнеупорных изделий в РК, ЮКО - оценить сырьевое обеспечение конкретных видов огнеупоров

- Выполнить сравнительный анализ месторождений каолиновых, огнеупорных и тугоплавких глин, пригодных для производства строительной керамики и огнеупоров в РК, ЮКО

Лекция 16

План лекции

- Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий: место-рождения суглинков и лессовидных суглинков, пригодных для кирпича, пригод-ных для производства керамическ кирпича

Месторождения суглинков и лессовидных суглинков, пригодных для производства керамического кирпича

Суглинки и лессовидные суглинки являются производными от горной породы под названием «лессы».

Лессы – очень тонкозернистые желтоватые песчано-мергелистые отложения, состоящие из мельчайших зерен песка, глины и углекислого кальция с различными примесями (оксиды и гидроксиды железа, слюды и др.). В лессах иногда встречаются известковистые конкреции – так называемые журавчики, дутики.

Лессы – неслоистая однородная известковистая осадочная горная порода. Пористость лессов составляет 40-55 %. В породе преобладают частицы с размерами 0,01 – 0,05 мм, а глинистые частицы (менее 0,005 мм) составляют 5-30 %.

Крупные частицы в лессах состоят преимущественно из кварца и полевого шпата, в меньшем количестве – из слюд, роговой обманки и др. Тонкие частицы в лессах состоят из различных глинистых минералов – гидрослюда, каолинит, монтмориллонит и др.

Суглинок обычно содержит в своем составе 10-30 % по весу глинистых частиц.

Вопрос о происхождении лессов еще не получил общепринятого решения. Его образование связывают с различными геологическими процессами – деятельностью ветра, дождевых и талых снеговых вод, почвообразованием, выветриванием и т.д. Лессовидные породы водораздельных пространств и изолированных возвышенностей, по всей вероятности, имеют преимущественно эоловый генезис.

Суглинки и лессовидные суглинки – одни из древнейших видов минерального сырья, используемого очень широко на практике.

В необожженном виде рассматриваемые породы используются в качестве стенового материала (саманные кирпичи), связующего и штукатурного материала при кладке кирпичей, при возведении гидротехнических сооружений и др.

В обожженном виде суглинки и лессовидные суглинки применяются для производства строительной керамики (кирпич, черепица) и грубой керамики – клинкерного кирпича, кислотоупорных припасов, дренажных труб, метлахской плитки, глиняной посуды, при ускоренном обжиге – для получения керамзита и аглопорита.

Одна из важнейших областей применения суглинков и лессовидных суглинков – это производство цемента, где они в составе шихты составляют до 35 %.

Суглинки и лессовидные суглинки очень широко развиты в южно-казахстанском регионе. Сырье этих месторождений имеет чрезвычайно пестрый состав как по своим генетическим особенностям, размерам, возрасту, так и по химическому и гранулометрическому составам, пластичности и другим показателям.

На южно-казахстанских суглинках и лессовидных суглинках в настоящее время успешно действуют более 70 крупных кирпичных заводов.

Мощность месторождений лессов, как правило, составляет 10-30 м и более. Они обладают высокой пористостью, обычно превышающей 45 % объема породы. Плотность лессов находится в пределах 1,2-1,6 г/см3.

Химические составы лессового сырья из ведущих месторождений в Южно-Казахстанской области приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5

Химический состав суглинков и лессовидных суглинков месторождений Южно-Казахстанской области

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | Na2O+K2O | п.п.п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Бадамское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | 10,85-13,88 | 2,08 | 0,44 | - | - |
| Беловодское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,37-51,81 | 0,55-0,66 | - | 3,87-4,4 | 12,03-13,79 | 1,93-2,64 | 0,04-0,08 | 3,60-3,80 | 11,71-13,90 |
| .Келесское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,2 | 0,58 | 12,75 | 4,0 | 12,3 | 2,64 | 1,28 | 0,0-4,0 | 10,5 |
| Ленгерское, уч.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45,16-53,9 | 0,9-1,05 | 10,5-14,0 | 3,5-4,45 | 9,6-15,3 | 1,9-2,99 | 0,13-0,66 | 3,3-4,5 | 11,2-12,6 |
| Ленгерское, уч.16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44,8-56,18 | 0,7-1,05 | 10,96-12,95 | 3,4-5,5 | 8,43-18,1 | 2,92-3,02 | 0,05-0,08 | - | 11,28-18,54 |
| Ленинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,45-53,41 | 0,55-0,60 | 10,21-11,58 | 3,94-4,95 | 11,12-13,05 | 2,14-2,83 | 0,24 | 2,0-4,05 | 11,37-14,10 |
| Сары-Агачское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | 10,38-14,72 | 1,92-3,62 | 0,002-4,2 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Темирлановское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,36 | 0,52 | 11,199 | 4,0 | 11,38 | 2,3 | 0,27 | 3,76 | 11,6 |
| Туркестанское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40,76-49,08 | - | 10,75-13,85 | 3,9-5,6 | 9,45-16,65 | 2,79-4,78 | 0,06-0,15 | 0,9-3,8 | 17,34 |
| Чаянское |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,24-57,20 | 0,50-0,55 | 10,7-11,56 | 3,84-4,20 | 10,45-11,22 | 2,06-2,65 | 0,13-0,60 | 3,25-4,00 | 10,3-12,0 |
| Шымкентское (новое) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51,86-52,90 | 0,18-0,43 | 11,25-11,74 | 4,07-4,40 | 12,18-14,0 | 2,5-2,9 | 0,0-4,0 | - | 12,70-13,76 |
| Шымкентское 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,0-55,18 | - | 11,67-12,75 | 3,9-5,53 | 11,5-13,25 | 2,52-3,0 | 0,96-1,13 | - | 12,9-15,56 |
| Шымкентское 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47,6-55,46 | - | 10,8-12,85 | 3,1-3,99 | 10,8-15,3 | 2,71-3,18 | 0,17-0,42 | 2,91-3,22 | 13,12-15,26 |

Залежи лессовых пород представляют собой покровные отложения, что позволяет вести их разработку открытым способом, т.е. весьма доступны для использования в качестве сырья для производства строительных материалов и изделий.

В Южно-Казахстанской области лессовидные суглинки широко распространены на предгорных пролювиальных равнинах, на низкогорьях, на склонах возвышенностей, долинах рек и других понижениях рельефа. известны более 45 месторождений кирпичных суглинков с суммарными запасами 78,9 млн. м3 по категориям А, В и С1 и 11,7 млн. м3 по категории С2 (таблица 6.6).

Таблица 6.6

Месторождения кирпичного сырья - суглинков и лессовидных суглинков Южно-Казахстанской области и их запасы

| № п/п | Названия месторождений | Зпасы, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Акдолинское | 428 |
| 2 | Арысское | 234 |
| 3 | Актасское | 6738 |
| 4 | Бадамское (уч. Панфилово) | 2884 |
| 5 | Беловодское | 605 |
| 6 | Бадамское «Новое» | 504 |
| 7 | Бадамское III | 14921 |
| 8 | Ванновское | 180 |
| 9 | Георгиевское | 339 |
| 10 | Казгуртское | 446 |
| 11 | Келесское | 495 |
| 12 | Кировское | 771 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13 | Кировское II | 1899 |
| 14 | Кумкентское | 592 |
| 15 | Кировское III | 397 |
| 16 | Ленгерское | 4749 |
| 17 | Ленинское | 1799 |
| 18 | Ленинского комсомола | 3396 |
| 19 | Ленинское II | - |
| 20 | Маякумское | 469 |
| 21 | Миргалимсайское | 7025 |
| 22 | Молдыбайское | 2665 |
| 23 | Майлыозекское | 504 |
| 24 | Придорожное | 1181 |
| 25 | Сары-Агачское | 2477 |
| 26 | Сузакское | 2441 |
| 27 | Талаптинское | 555 |
| 28 | Темирлинское | 886 |
| 29 | Текесуйское II | 6804 |
| 30 | Тогузское | 4202 |
| 31 | Туестасское | 10 |
| 32 | Туркестанское | 1489 |
| 33 | Тортугайское | 1848 |
| 34 | Туркестанское I | 1120 |
| 35 | Туркестанское II | 2544 |
| 36 | Туркестанское (Сауранское) суглинки | 95 |
| 37 | Туркестанское (Сауранское) | 996 |
| 38 | Ходжа-Тугайское | 4253 |
| 39 | Чаяновское | 905 |
| 40 | Чернакское | 520 |
| 41 | Шымкентское («Новое» II) | 2587 |
| 42 | Шымкентское 1 | 8820 |
| 43 | Шимкентское 2 | 1218 |
| 44 | Шымкенсткое (участок III) | 3203 |
| 45 | Шымкенсткое (участок II) | 3609 |

В районе областного центра разведано 6 месторождений и добывалось свыше 200 тыс.м3 сырья. Запасы разведанных месторождений по промышленным категориям составляют 43,5 млн.м3, что обеспечивает потребности промышленности на весьма продолжительный срок.

В районе г.Ленгера разведано 4 месторождения с запасами по категориям А+В 10731 тыс. м3, по С1 – 5355 тыс. м3. В районе г.Туркестан известно 2 месторождения с запасами 1,6 млн. м3 и резервом около 4 млн. м3. Месторождения лессовидных суглинков разведаны вблизи железнодорожных станций Бадам, Састобе и других крупных населенных пунктов.

Контрольные вопросы

- Выполнить сравнительный анализ месторождений суглинков и лессовидных суглинков, пригодных для производства керамического кирпича в РК, ЮКО

- Обосновать выбор методов исследований при определении вещественного состава сырьевых материалов

- Объяснить сущность рентгенографических методов анализа, особенности расшифровки  рентгенограмм

- Объяснить сущность метода ДТА, его основные принципы, возможности, достоинства, недостатки; перечислить основные факторы, влияющие на результаты ДТА

- Объяснить сущность метода термогравиметрии (ТГ) и метода дифференциальных термогравиметрических кривых (ДТГ)

- Обобщить возможности электронно-микроскопических исследований сырья, силикатных материалов

- Описать особенности идентификация минералов под электронным микроскопом, методы идентификации минералов по электронно-микроскопическим снимкам

- Объяснить особенности расшифровки фазового состава минеральных смесей спомощью электронного микроскопа

- Сравнить и обобщить возможности просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ),  растрового электронного микроскопа (РЭМ), сканирующего электронного микроскопа (СЭМ) для исследования силикатных материалов

- Обобщить особенности электронной микроскопии вяжущих материалов

- Объяснить особенности идентификации горных пород, сырьевых материалов по их минеральному составу

Лекция 17

План лекции

- Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий: месторождения бентонитов, пригодных для производства керамзита

Месторождения бентонитов, пригодных для производства керамзита

Бентониты – коллоидные глины, состоящие в основном из минералов группы монтмориллонита Al2[Si4O10](OH)2·nH2O.

Бентонитам свойственны тонкодисперсность глинистых частиц с высокой связующей способностью, адсорбционной и каталитической активностью, содержание не менее  60 % минералов группы монтмориллонита. В составе породы обычно присутствуют гидрослюды, каолинит, палыгорскит и др.

Образование бентонитов связано с химическим изменением вулканогенных пород – туфов и пеплов, по-видимому, в условиях морского дна.

Южно-Казахстанский регион богат месторождениями бентонита преимущественно палеогенового возраста. Они благоприятно разбросаны по всей территории.

По данным некоторых авторов, известно более 200 видов возможного промышленного применения бентонитов.

В силикатной промышленности бентониты широко используются для производства керамзита – искусственного гравиеподобного легкого заполнителя для бетонов и в качестве добавок к лессовидным суглинкам при производстве черепицы, керамического кирпича и др. Светложгущиеся разности бентонитов применяются при выработке тонкой керамики как заменитель огнеупорных пластичных глин в составе шихты.

Месторождение Дарбазинское бентонитовых глин вблизи от ж-д                 ст. Дарбаза в Сарыагашском районе.

На месторождении можно выделить следующие глины (снизу вверх):

- зеленые, мощностью 2,0 м - 3,0 м;

- темно-серые, мощностью 20 м - 30 м;

- зеленовато-серые, пятнистые, мощностью 4,0 м - 12,0 м.

Глина в естественном воздушно-сухом состоянии представляет собой плотную камнеподобную массу. В воде распадаются на тонкие пластинки. По гранулометрическому составу дарбазинская глина относится к тонкодисперсным (таблица 6.7).

Минералогический состав фракции крупнее 0,01 мм - глинистые минералы. В виде примесей: кварц, полевые шпаты, гипс (1,82 % - 2,5 %), доломит (до 6,9 %). Фракции менее 0,001 м состоят из монтмориллонита (63 %), гидрослюды (29 %), каолинита (8 %).

Химический состав глин приведен в таблице 6.8.

Таблица 6.7

Гранулометрический состав дарбазинских глин, % по массе

| Размер фракции (мм) и их содержание (%) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| более 0,25 мм | 0,25-0,05 мм | 0,05-0,01 мм | 0,01-0,005 мм | 0,005-0,001 мм | менее 0,001 мм |
| 0,2 - 0,48 | 3,71 - 4,00 | 3,92 - 6,36 | 7,28 - 10,24 | 21,92 - 23,72 | 58,72 - 59,44 |

Таблица 6.8

Химический состав глин Дарбазинского месторождения

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | Na2O + K2O | FeO | п.п.п |
| 52,68 - 62,45 | 12,87 - 17,63 | 3,42 - 8,9 | 0,20 - 1,40 | 0,58 - 28 | 1,52 - 2,76 | 0,38 - 4,4 | 3,52 - 3,87 | 0,26 - 2,66 | 6,53 - 11,82 |

В таблице 6.9 приведены некоторые физико-химические свойства бентонитовых глин Дарбазинского месторождения, предопределяющие их практическую применимость.

Таблица 6.9

Физико-химические свойства дарбазинских глин

| Свойства, единица измерения | Величина |
| --- | --- |
| Набухаемость, % | 150-210 |
| Пластичность: предел текучести предел пластичности число пластичности | 84,70-102,09 40,87-43,52 44,96-58,57 |
| Желирующая способность (бентонитовое число) | 10,5-55,5 |

Глины Дарбазинского месторождения относятся к первому классу, по Аттербергу, и могут найти, помимо производства керамзита, самое широкое применение в различных отраслях промышленности: при каталитическом крекинге нефти, очистке нефтяных продуктов, для изготовления высококачественных буровых растворов, в качестве связующего компонента формовочных песков в литейном производстве, для очистки растительных масел, оклейки виноматериалов, обработки пряжи, обезжиривания шерсти и сукна, очистки сточных вод, предотвращения потери воды в ирригационных системах, сохранения влаги в почвах, производства серобентонита для обработки виноградной лозы и др.

Запасы глин Дарбазинского месторождения по категориям составляют А+В - 7117 тыс.тонн, С1 - 19047 тыс.тонн.

Месторождение Кынгракское бентонитовых глин вблизи г.Сарыагаш.

Пласт полезного ископаемого опоясывает со всех сторон гору Кынграк, имеющую в плане удлиненные очертания, вытянутые в широтном направлении на расстояние около 6 км при ширине около 2 км.

Центральный участок месторождения находится на южном крыле Кынгракской складки и имеет протяженность около 1400 м. На этом участке отмечены три горизонта глин, разделенные между собой двумя прослоями песчаников. Первый горизонт – зеленые глины, имеет мощность 5,10 м; второй горизонт – серо-зеленые глины с мощностью 25 м; третий горизонт – серые глины, имеет мощность 8 м.

Общая мощность монтмориллонитовых глин центрального участка 40 м - 50 м, а западного 70 м – 73 м.

По гранулометрическому составу бентонитовые глины Кынгракского месторождения относятся к тонкодисперсным.

По минеральному составу глинистые фракции представлены в основном монтмориллонитом и в незначительном количестве присутствуют гидрослюды, а в песчаной и алевритовой фракции преимущественно сконцентрированы  ортоклаз, микроклин, кварц, опал, гипс, ярозит, редко наблюдаются зерна биотита, мусковита, апатита, рутила, анатаза.

Химический состав глин Кынгракского месторождения приведен в таблице 6.10.

Таблица 6.10

Химический состав глин Кынгракского месторождения

| Содержание, % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | FeO | R2O | S, суль-фидная | п.п.п |
| 44,28 – 77,93 | 0,27 – 1,60 | 7,11 – 19,2 | 2,95 – 7,89 | 0,38 – 8,58 | 1,04 – 5,69 | 0,03 – 11,09 | 1,03 – 2,98 | 0,49 – 2,37 | 0,21 – 1,43 | 1,52 – 5,35 | 0 – 0,2 | 8,23 – 8,76 |

В таблице 6.11 приведены некоторые важнейшие физико-химические свойства бентонитовых глин Кынгракского месторождения, предопределяющие практическую применимость глин в производстве.

Запасы глин Кынгракского месторождения по категориям: С1 - 14987 тыс. м3, С2 - 51275 тыс. м3, С1+С2 - 66262 тыс.м3.

Монтмориллонитовые глины Кынгракского месторождения, как и дарбазинские, относятся к первому классу, по Аттербергу, и могут найти самое широкое применение в различных отраслях промышленности.

Таблица 6.11

Физико-химические свойства кынгракских глин

| Свойства, единица измерения | Величина |
| --- | --- |
| Набухаемость, % | 150-1000 |
| Пластичность: предел текучести предел пластичности число пластичности | 75,90-183,37 26,85-44,82 46,16-148,93 |
| Желирующая способность (бентонитовое число) | 29,1-100 |

Месторождение Урангайское бентонитовых глин в Туркестанском районе, на окраине пос. Урангай.

Урангайское месторождение бентонитовых глин приурочено к одному из многочисленных палеогеновых пятен, располагающихся вдоль юго-западного склона хребта Каратау. Глины данной продуктивной свиты серовато-зеленого и зеленого цветов, во влажном состоянии пластичные, вязкие, при высыхании цвет их тускнеет, происходит расслаивание на тонкие пластинки и листочки.

Бентонитовые глины Урангайского месторождения представлены относительно высокодисперсными щелочноземельными разновидностями.

Наиболее чистые разновидности бентонитовых глин развиты в юго-западной части месторождения. Мощность глин около 10 м. По гранулометрическому составу бентонитовые глины Урангайского месторождения относятся к тонкодисперсным.

По минеральному составу глинистые фракции (величиной менее 0,001 мм) относятся к смешанному монтмориллонит-бейделитовому типу, причем соотношение монтмориллонита и бейделита приблизительно равное.

Химический состав глин приведен в таблице 6.12.

Таблица 6.12

Химический состав бентонитовых глин Урангайского месторождения

| Содержание оксидов и гумуса, % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | K2O | Na2O | H2O | гумус | п.п.п |
| 44,72-57,80 | 12,11-17,62 | 3,49-7,66 | 0,07-1,03 | 0,26-9,54 | 2,00-3,16 | 1,66-2,90 | 1,00-1,90 | 4,25-8,40 | 0,12-3,85 | 5,60-7,36 |

Установлена пригодность урангайских бентонитовых глин для получения керамзитового гравия марок 350-450.

Запасы глин составляют по категориям А+В+С1 - 6840 тыс. м3.

Месторождение Келесское бентонитовых глин в 7 км от ж.-д. ст. Сарыагаш.

Продуктивная толща бентонитовых глин имеет форму пластовой залежи, в которой выделено три пласта общей мощностью до 45 м. Пласты разделены прослоями песчаников и конгломератов мощностью 1,2-1,4 м.

Химический состав керамзитовых глин, %: SiO2 - 56,88-60,11; А12О3 - 13,65-20,28; Fe2O3 - 5,73-7,91; СаО - 0,52-2,8; MgO - 2-3,44; Na2O - 0,73-2,3; К2О - 1,95-2,6; Р2О5 - 0,07-0,11; SO3 - 0,29-2,48; СО2 - 0,2-1,26; Н2О - 4,52-6,38; п. п. п. - 6,72-13,54.

Физико-механические свойства глин: число пластичности - 27,2-45,5, огнеупорность - 1150 °С, температура вспучивания - 1147-1180 °С, коэффициент вспучивания - 1,6-5,2, интервал вспучивания - 100-200 °С.

Глина состоит из (%) монтмориллонита и бейделлита - 90, зерен кварца и калиевого полевого шпата до 1,35, тяжелые минералы (до 0,05) представлены гематитом, магнетитом, редко встречаются пирит, диопсид, циркон гранат, роговая обманка, гипс 0,04-4,55, органические примеси 0,02-2,9.

Глины месторождения пригодны в качестве формовочного и керамзитового сырья.

Запасы глин по категориям А+В+С1 составляют около 30 млн. м3.

Месторождение Шымкентское бентонитовых глин в 7 км от г. Шымкент.

Продуктивная толща представлена зеленовато-серыми глинами эоцен-олигоценового возраста. Выделено два участка - Северный и Южный.

На Северном участке выявлены две пластообразные горизонтальные залежи глин и суглинков. Длина их 620 м, ширина 450 м, мощность 2,5-32 м.

На Южном участке выявлена одна горизонтальная залежь. Длина ее 180 м, ширина 120 м и мощность 6,5 м.

Химический состав глин, %: SiO2 - 50,5-77,59; А12О3 - 8,54-17,7; Fe2O3 - 2-9,19; FeO - 0,08-0,89; СаО - 0,14-6,98; MgO - 1,05-3,48; Na2O - 0,25-2,52; К2O - 0,32-2,95; SO3 - 0,1-5,07; п. п. п. - 1,06-10,04.

Физико-механические свойства глин: пластичность - 12,4-58,15; огнеупорность - 1260 °С; температура вспучивания - 1140-1200 °С; интервал вспучивания - 50-180 0С; коэффициент вспучивания - 2-5,44.

По составу глины монтмориллонитовые. В алевритовой фракции (45-48 %) содержатся (%) кварц 5-26, полевой шпат 2,6-23, гидрослюда 0,8-5, гипс 0,8-16.

Глины плотные, жирные на ощупь, высокопластичные, тонкодисперсные, иногда запесоченные.

Глины пригодны для производства керамзитового гравия и в качестве пластификатора.

Запасы глин составляют по категориям B+C1 более 2,5 млн. м3.

Месторождение Монтайташское бентонитовых глин находится в 50 км от г. Шымкент.

Залежь глин мощностью 1-50 м прослежена по простиранию на 3200 м и на 200 м по падению.

Химический состав глин, %: СаО - 4,3; MgO - 2,3; SO3 - 2,71; SiO2 - 55; А12О3 -12,8; Fe2O3 - 5,56; ТiO2-0,59.

Глины месторождения дисперсные, содержание глинистых частиц - 78 %, высокопластичные, число пластичности 37,4-45,1, коэффициент вспучивания 4,0.

Глины пригодны для производства керамзита и как пластификаторы.

Запасы глин по категориям A+B+C1 около 2,5 млн. м3.

Месторождение Жилгинское бентонитовых глин в Сарыагашском районе, в     85 км от г. Шымкент.

Бентонитовые глины верхнего эоцена слагают пластообразную залежь мощностью до 35 м. Глины зеленые, жирные, пластичные.

Химический состав глин, %: SiO2 - 50,52-51,88; А12О3 - 4,47-6,7; MgO - 2,92-3,99; СаО - 1,03-2,27; К2О - 1,04-1,64; Na2O - 0,35-0,94; SO3 - 0,34-1,19; Н2О - 9,56-10,6; п. п. п. - 7,76-8,14.

Коллоидальность глин - 27,2-34,1, число пластичности - 35.

Глины месторождения состоят из монтмориллонита и бейделлита.

Бентониты пригодны для изготовления керамзита и как формовочный материал.

Запасы сырья по категории С2 - 2,9 млн. м3.

Месторождение Кайнарское бентонитовых глин в Сузакском районе, в 13 км от пос. Сузак.

Продуктивная толща представлена зелеными глинами чеганской свиты верхнего эоцена - нижнего олигоцена.

Месторождение представляет собой пластообразную горизонтальную залежь бентонитовых глин длиной 800 м, шириной 370-750 м при мощности 15-25 м.

Химический состав бентонитовых глин, %: SiO2 - 45,59-62,81; ТiO2 - 0,48-0,78; А12О3 -11,94-21,19; Fe2O3+FeO - 4,27-9,35; СаО - 0,72-7,25; MgO - 1,59-4,74; Na2O+K2O - 2,37-3,25; SO3 - 0,01-0,74; Н2О - 2,8-7,08; п. п. п. 6,96-9,47.

Физико-механические свойства глин: интервал вспучивания - 60-240 0С, коэффициент вспучивания - 2,2-6,9, температура вспучивания - 1120-1200 °С, число пластичности - 26,1-64,6.

Минералогический состав глин характеризуется монтмориллонитом с примесью каолинита, гидрослюды, кварца, цеолитов, хлорита, гипса, гидроокислов железа.

Глины высокопластичны и легкоплавки, они пригодны для производства керамзитового гравия марок 350-400 при добавке 0,5 % мазута.

Запасы глин составляют по категориям А+В+С1 более 2 млн. м3.

Месторождение Озерное бентонитовых глин в Сузакском районе, в 8 км от   пос. Кайнар.

Продуктивная толща представлена зеленовато-серымми, черно-серыми и черными глинами эоцен-олигоценового возраста.

Месторождение представляет собой пластообразную горизонтальную залежь глин длиной около 400 м, шириной более 300 м при мощности 7-16 м.

Химический состав бентонитов, %: SiO2 - 50,64-67,16; ТiO2 - 0,43-0,9; А12О3 -14,63-20,9; Fe2O3 - 6,29-10,21; FeO - 0,16-0,79; Fe2O3+FeO - 6,49-10,4; CaO - 0,85-4,9; MgO -1,15-4,96; Na2O+K2O - 0,68-6,9; SO3 - 0,08-3,12; п. п. п. - 8,54-14,67.

Физико-механические свойства глин: число пластичности - 27,91-61,1, коэффициент вспучивания - 2,1-12, интервал вспучивания - 140-285 °С, температура вспучивания -1200-1250 °С.

Минералогический состав сырья представлен гидрослюдой, каолинитом, монтмориллонитом. Средние содержания, %: глинистых минералов - 77, кварца и полевого шпата - 9, гипса - 3, кальцита - 3, железосодержащих минералов - 7, амфиболов - 1.

Глины относятся к группе сырья со средним и низким содержанием включений, тонкодисперсны и пластичны.

Глины пригодны для производства керамзитового гравия.

Запасы глин месторождения составляют по категориям В+С1 около                1,5 млн. м3.

Месторождение Сиыбулакское бентонитовых глин в Сузакском районе, в    10 км от пос. Сузак.

Продуктивная толща - зеленые, серо-зеленые и темно-зеленые глины чаганской свиты эоцен-олигоцена образует горизонтальный пласт длиной 3800 м, ширина 500-950 м и мощностью 7-16 м.

Химический состав, %: SiO2 - 53,26; Al2O3 - 16,43; Fe2O3 - 6,61; CaO - 2,44; MgO - 2,26; Na2O+K2O - 2,56; So6щ - 0,85; органическое вещество - 0,87.

Физико-механические свойства глин: интервал вспучивания - 30-210 °С, коэффициент вспучивания - 2,2-5,9, морозостойкость - 15 циклов, температура вспучивания - 1140-1170 ° С, число пластичности - 32-47,7.

Минералогический состав глинистой составляющей представлен монтмориллонитом и каолинитом (до 65%), а алевритовая составляющая - кварцем, полевым шпатом, кальцитом, пирофиллитом, хлоритом. Глины загипсованы.

Сырье пригодно для производства керамзита.

Прогнозные запасы глин месторождения около 20 млн. м3.

Месторождение Эспе бентонитовых глин в Сузакском районе, в 10 км от    пос. Сузак.

Продуктивная толща представлена зелеными, серо-зелеными, темно-зелеными глинами эоцен-олигоцена и представляет горизонтальный пласт мощностью 3-21 м на площади длиной 1000-4400 м и шириной 750-3230 м.

Химический состав сырья, %: SiO2 – 50,75; Al2O3 – 19,1; Fe2O3 – 7,63; CaO – 1,92; MgO - 4; Na2O+K2O - 2,62; So6щ - 0,62; органическое вещество - 0,3.

Глины имеют интервал вспучивания 30-210 0С, коэффициент вспучивания 2,3-6,5 (4,5), температуру вспучивания 1140-1170 0С и число пластичности 42,9-52,0.

Бентониты месторождения Эспе пригодны для производства керамзита марки 400.

Запасы глин по категории С2 составляют около 40 млн. м3.

Бентонитовые глины имеют широкое распрстранение и в других областях Республики. Ниже в таблице 6.13 приводятся перечень и данные о запасах сырья в месторождениях бентонитовых глин, пригодных для производства керамзита, в Западном, Северном, Центральном и Восточном регионах.

Таблица 6.13

Месторождения бентонитовых глин, пригодных для производства керамзита

| Регион | Название месторождения | Запасы сырья, в тыс. м3 |
| --- | --- | --- |
| Западный Казахстан | Туксайское | 36538 |
|  | Карьер №5 | 9596 |
|  | Саздинское | 7220 |
|  | Тамдинское 2 | 5996 |
|  | Курайлинское | 5864 |
|  | Погодаевское | 5432 |
|  | Западно-Макатское | 4903 |
|  | Тамдинское | 2507 |
| Северный Казахстан | Восточно-Аятское | 34412 |
|  | Мустрюпское | 24930 |
|  | Апатобинское | 14454 |
|  | Даниловское | 13217 |
|  | Рудненское | 13021 |
|  | Бузулукское | 11353 |
|  | Южно-Сарбайское | 8911 |
|  | Боровское | 7042 |
| Центральный Казахстан | Атбасарское | 2521 |
|  | Красноармейское | 2422 |
|  | Бестобинское | 1754 |
| Восточный Казахстан | Шоптытакское | 14000 |
|  | Сорское | 12069 |
|  | Алебастр | 9508 |
|  | Кызылкудукское | 7000 |
|  | Чаганское | 673 |
|  | Ахмировское | 668 |

Контрольные вопросы

- Выполнить сравнительный анализ месторождений бентонитов, пригодных для производства керамзита в РК, ЮКО

Лекция 18

План лекции

- Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий: месторождения полевошпатового сырья, пригодного для производства строительной керамики

Месторождения полевошпатового сырья, пригодного для производства  строительной керамики

Полевые шпаты по химическому составу разделяются на три подгруппы: кальций-натровые (плагиоклазы), калинатровые и калиево-бариевые. Наибольший промышленный интерес для керамики и стекольного производства представляют калинатровые полевые шпаты.

Примерно 60% полевых шпатов содержится в изверженных горных породах, около 30% приходится на долю метаморфических горных пород и около 10% связано с осадочными породами, в основном песками и песчаниками.

Полевые шпаты являются главными минералами в гранитных пегматитовых образованиях, где количество их достигает 75%. Ортоклаз, как и микроклин, выделяется в виде крупных кристаллов в поздние стадии пегматитового процесса.

В настоящее время принято выделять три группы источников полевошпатового сырья:

- пегматиты гранитные;

- изверженные горные породы полевошпатовые непегматитового характера;

- пески полевошпатовые.

Гранитные пегматиты, из которых ведется добыча полевого шпата, могут содержать ряд других полезных ископаемых: кварц, драгоценные и полудрагоценные камни, редкие элементы и др. Практически полевой шпат во многих случаях добывается попутно с другими полезными компонентами.

Полевошпатовые изверженные породы непегматитового характера – граниты, фельзиты, аплиты, аляскиты, нефелиновые сиениты, миаскиты и другие.

Следующий источник сырья – полевошпатовые пески. В последнее время за рубежом в качестве источника полевошпатового сырья для керамической и стекольной промышленности начали использовать кварц-полевошпатовые пески. Полевошпатовые или аркозовые пески наряду с кварцем и полевыми шпатами содержат большое количество слюды, глины, обломков материнских пород, а также зерна рудных и нерудных минералов.

Эти пески, как правило, требуют обогащения.

Изучение кварц-полевошпатовых песков в качестве полевошпатового сырья в Казахстане пока не проводилось, хотя такие пески пользуются широким развитием.

Качество полевых шпатов и пригодность их для керамики зависят от химического состава и характера содержащихся в них примесей.

В настоящее время качество товарного полевого шпата и пегматита оцениваются по ГОСТу 7030-75, показатели качества должны соответствовать требованиям к содержаниям Fe2 O3, K2O + Na2O, CaO, свободного кварца.

В Южно-Казахстанской области наибольший интерес как источники полевошпатового сырья представляют рудопроявления Каинды и Корпешское. Первое связано с пегматитами, второе представлено альбитизированными песчаниками. Альбитизация пород установлена на значительной площади, местами они полностью превращены в альбититы. Значительный интерес представляет также и Бадамский гранитный массив, где в составе гранитов содержится около 70% калиевого полевого шпата.

Месторождение Каиндынское полевого шпата расположено в 14 км юго-восточнее ж.-д. ст. Абаил, в верховьях р. Каиндык.

Месторождение представлено пегматитовыми телами в шонкинитовых гранитах.

Месторождение представляет практический интерес как источник полевошпатового сырья.

Месторождение Корпешское полевого шпата расположено в 6 км юго-восточнее перевала Баджи.

Месторождение представлено альбитизированными породами девонского возраста. Мощность слоев 5-15 м.

Содержание альбита в рудной залежи от 5 до 85%.

Месторождение представляет практический интерес как источник полевошпатового сырья.

Месторождение Бисембаевское в Костанайской области, в 30 км севернее от г.Жетыгара.

Продуктивная толща представлена триасскими корами выветривания. Выявлено пять пластообразных горизонтальных залежей полевошпатсодержащих пород.

Залежь I - длиной 2,6 км, шириной 1,5 км, мощностью 2-24,3 м. Залежь 2 - длиной 3,4 км, шириной 0,4-1,3 км, средняя ее мощность 9,82 м. Залежь 3 - является южным продолжением залежи 2. Ее размеры 2х1,8 км, мощность продуктивной толщи 38,5 м, залежи в среднем 12,1 м. Залежь 4 - ее размеры 2,5х0,8 км, средняя мощность рудного тела 7,41 м. Залежь 5 - длиной 4,8 км, ширина 1,3 км, мощность 2-15,5 м.

Главные минералы залежей – микроклин (30-54%) и кварц (25-30%). Зерна микроклина имеют размеры 15-25 мм.

Сырье комплексное – каолин-кварц-полевошпатовое.

Руды обогащаются методом флотации с последующей магнитной сепарацией. Рекомендуется для строительной и кислотоупорной керамики.

Обогащенные полевошпатовые концентраты характеризуются высокой суммой щелочей K2O+Na2O – 11-16%. Содержание в нем , %: Fe2O3 - 0,3, TiO2 -0,1-0,5, СаО - 0,77. Обогащенные полевошпатовые концентраты могут быть использованы в тонкой керамике и в стекольном производстве.

Суммарные запасы руды-сырца по категории С2 287279 тыс.т. Запасы полевого шпата 78562 тыс.т. по категории С2 при содержании 24,49-30,74 %. Месторождение уникальное.

Месторождение Шалтасское в Карагандинской области, в 15 км к юго-востоку от ж-д ст. Босага.

Альбититы залегают в виде небольших тел, вытянутых вдоль трехкилометровой тектонической зоны. В пределах ее насчитывается более 30 тел, размер которых колеблется от 30 до 25 тыс. м2. Собственно месторождение представляет собой штокообразную залежь размером 130х140м. Прослежена она на глубину 80-120 м. Альбититы представляют собой грубозернистую полнокристаллическую породу снежно-белого, серовато-белого, светло-розового цветов, состоящую из альбита 60-95% и кварца 3-23%. Только местами альбититы перекрыты четвертичными образованиями мощностью до  1 м.

Химический состав альбититов, %:  SiO2 - 67-73,1;  Al2O3 - 15,2-19,1; Fe2O3 – 0,16-1,89; СаО – 0,5-2,25; MgO - 0,01-1,19; Na2O – 7,8-11,2; K2O – 0,63.

Лабораторными и полузаводскими испытаниями установлена пригодность альбититов для производства санитарно-технических изделий.

Запасы альбититов по категориям В – 326,3тыс.т, С1 – 1379,4 тыс.т. Суммарные запасы по категориям В+С1 - 1705,3 тыс.тонн.

Месторождение Аксоранское в Карагандинской области, в 6 км к юго-востоку от пос. Аксоран.

Выявлено 11 штокообразных полевошпатовых тел. Длина их от 10 до 100м, ширина от 6 до 30 м, мощность от 6,4 до 42,4 м, глубина залегания от 0,1 до 0,25м.

Средний химический состав полевого шпата, %: SiO2 - 70,0; TiO2 - 0,49; Al2O3 - 19,3; Fe2O3+ FeO – 0,12; СаО – 0,8; Na2O – 8,55; K2O – 0,21.

Качество сырья можно повысить путем применения электромагнитной сепарации, уменьшая содержание окиси железа почти в 4 раза, а также  ручной сортировкой в процессе добычи. По содержанию щелочных окислов сырье представляет собой натровую (альбитит) – полевошпатовую породу, в которой содержание темноцветных минералов близко к допустимому ГОСТом или ниже.

Сырье пригодно для производства фарфоровых изделий (тонкая керамика).

Запасы полевого шпата составляют по категориям А+В+С1 – 339,6 тыс.т. Ориентировочные (прогнозные) запасы альбитита 500 тыс.тонн.

Месторождение Жаманкарабасское поблизости месторождения Аксоранское.

Оно представляет собой зону калишпатизации, где развиты белые и светло-серые тонкозернистые калиевые метасоматиты. Мощность зоны метасоматитов 50-90 м.

Калиевые метасоматиты – породы, состоящие из калиевых полевых шпатов (70-94%), сростков плагиоклаза с калишпатом (12 %) и сростков плагиоклаза с гранатом (1,26%).

Химический состав калиевых метасоматитов, %: K2O - 11-13,5; Na2O - 0,8-1,5; FeO - 0,8-1,2; Fe2O3 - 2,1-3,5; СаО - 2,39-4; TiO2 - 0,6.

Лабораторными исследованиями установлена возможность получения из калиевых метасоматитов полевошпатового концентрата марки Ш-2М для нужд электротехнической промышленности.  Месторождение перспективно.

Месторождение Караоткельское в Восточно-Казахстанской области, в     53 км к юго-востоку от с. Самарское.

На месторождении выявлено 2 продуктивных горизонта: нижний – верхнемеловая кора выветривания по сиенитам и верхний – палеогеновые озерно-аллювиальные отложения.

Минеральный состав кор выветривания – каолин – 5-10, гидрослюды – 10-15, кварц – 10, полевой шпат – 40-60, кальцит – 0,5.

Кора выветривания занимает около 90% площади месторождения, имеет мощность 4-12 м, редко 20-25 м.

Полевые шпаты представлены пелитизированным калишпатом, реже каолинизированным плагиоклазом.

Химический состав коры выветривания, %: TiO2 - 0,51-1,57; SiO2 - 44,93-54,4; Al2O3 - 25,1-28,56;  Fe2O3 - 4,22-10,16; K2O - 1,46-4,00; Na2O - 0,23-2,37; СаО - 0,29-1,75; MgO - 0,21-0,86; п.п.п. - 6,75-12,00.

Лабораторными и полузаводскими исследованиями установлено, что полевошпатовый концентрат после обогащения можно использовать в производстве электроизоляторов, посуды фарфоровой, электродных покрытий, глазури для покрытия высоковольтных изоляторов и других керамических изделий, абразивных инструментов, фарфоровых, фарфоро-фаянсовых, санитарных керамических изделий, стекла.

Запасы по категориям В+С1 составляют: полевой шпат – 77175,5 тыс.м3.

Контрольные вопросы

- Выполнить сравнительный анализ месторождений полевошпатового сырья, пригодного для производства строительной керамики в РК, ЮКО

Лекция 19

План лекции

- Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий: месторождения вермикулитового сырья, пригодного для производства вспученного материала

Месторождения вермикулитового сырья, пригодного для производства вспученного вермикулита

В Казахстане все выявленные месторождения вермикулитов, представляющие практический интерес, относятся к гидротермальному типу. Они размещены в комплексах ультраосновных щелочных пород, измененных гидротермальными процессами и выветриванием.

Государственного стандарта на вермикулит в настоящее время нет, имеются лишь временные технические условия на вспученный вермикулит.

Технические требования к вермикулитовому концентрату, предъявляемые строительной отраслью следующие: гидрофлогопит и вермикулит (золотисто-коричневая разновидность), размер частиц от 0,6 до 10 мм, объемный вес после обжига 150-250 кг/м3.

В Казахстане минерально-сырьевая база вермикулита изучена пока недостаточно. Всего выявлено 8 месторождений этого сырья.

В Южно-Казахстанской области выявлены и изучены Кулантауское, Жиландинское, Ирисуйское  месторождения вермикулита и несколько проявлений – Даубаба, Каинды, Джетымсай.

Наибольший практический интерес представляет Кулантауское месторождение.

Сырьевая база в Казахстане позволяет организовать в промышленных масштабах добычу и обогащение вермикулита и широкое использование его во многих отраслях промышленности, строительстве и в сельском хозяйстве.

Особенно большие перспективы применения вермикулита имеются в строительстве промышленных объектов и жилых многоэтажных зданий в городах, расположенных в сейсмоопасных районах юго-востока республики.

Месторождение Кулантауское находится в Тюлькубасском районе в 10 км от ж.-д. станции Абаил и в 14 км от с. Турар Рыскулов.

Месторождение локализовано в коре выветривания по щелочным габброидам Кулантауского интрузива. Вмещающая альбит-амфибол-биотитовая толща образована в процессе калий-натриевого метасоматоза. Формирование коры выветривания происходило в триас-меловом периоде. В результате дезинтеграции и гидратации вмещающая порода превращена в вермикулитовую руду - рыхлые слабокаолинизированные образовния. Мощность коры выветривания изменчива и составляет 13-30 м.

На месторождении выявлено четыре линзовидных тел полезного ископаемого. Размеры их по длине колеблются от 40 до 400 м, по ширине от 15 до 300 м при мощности от 6 до 31 м. Крупные рудные тела более однородны и границы их более четкие.

Химический состав вермикулитовой руды представлен в таблице 6.14.

Таблица 6.14

Химический состав вермикулитовой руды

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | ТiO2 | А12О3 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | MnO | Na2O+ K2О | P2O5 | H2O |
| 30-57 (44,8) | 1,4-2,4 | 8,6-16 (12,6) | 7-15 (9,2) | 0,1-6 (2) | 4-17 (10,2) | 3,5-10 (7,7) | 0,1-0,2 | 0,2-4,5 (3,2) | 1,5 | 2-5 (1,6) |

Минеральный состав руд, %: полевые шпаты - 7,4-87, минералы группы амфиболов - 4,3-73,3, гидрослюды - 4,1-65,5, зерна карбонатов, кварц, апатит, сфен, гранат, эпидот, цоизит.

Вермикулит в рудах присутствует от 0,1 до 37,3 % в виде неравномерных включений или гнезд и прожилков. Размер зерен 0,1-10 мм. В рудах содержится до 11,4 % гидратированной гидрослюды, которая при обжиге переходит в вермикулит. Это позволяет существенно увеличить общие запасы сырья.

Выявлена определенная зональность в распределении вермикулита и гидрослюд на месторождении. Если в верхней части преобладает вермикулит, то в нижней - гидрослюды.

Физико-механическая характеристика сырья: водопоглощение 334-635 %, коэффициент вспучивания при 950°С от 9 до 17; объемная масса 0,08-0,2 г/см3; хрупкость - 2,1-5,0 %; деформированность полная - 5,7 %, остаточная - 4,9-6,0 %. Гранулометрический состав: фракция 0,5-0,6 мм - 47,3-81,14 %, фракция 0,6-16,1 мм до 52,2 %. Вермикулитовая крошка как товарная продукция имеет марку 100-200.

При содержании в сухой руде вермикулита от 6,58 до 41,85 % извлечение его в концентрат составляет от 42,5 до 95 %, что отвечает требованиям     ГОСТа 12865-67 для марок 150 и 200.

Запасы руд по категориям В+С1 при содержании вермикулита 15,5 % составляют более 1 млн. тонн, где на долю собственно вермикулита приходится около 170 тыс. тонн; по категории С2 при содержании вермикулита 14,4 % - около 400 тыс. тонн руды и соответственно более 50 тыс. тонн вермикулита.

Горнотехнические условия эксплуатации и гидрогеологические условия благоприятны.

Месторождение перспективное.

Месторождение Ирисуйское находится в Тюлькубасском районе в 35 км от ж.-д. станции Тюлькубас, в 42 км от с. Турар Рыскулов.

Месторождение представлено 4 участками коры выветривания по биотитовым пироксенитам. Наибольший интерес представляет один из них, который имеет контуры залежи размером 300 х 100 х 250 м. Мощность рудного тела колеблется от 20 до 40 м.

Содержание вермикулита в руде в пределах 1,9-13,4 %, гидробиотита -0,3-10,1%. Руды средне- и мелкозернистые,  содержание вспученного вермикулита  от 3,6 до 30,96 %. Объемная масса вспученного вермикулита 110-200 кг/м3,водопоглощение 317-550%, деформированность полная 3,5-7 %,упругость - 1-2% хрупкость - 4,9-18,1 %, теплопроводность 0,05-0,07 ккал/м час. град.

Запасы месторождения по категориям С1+С2 более 300 тыс. тонн вспученного вермикулита.

Проявление Жиландинское находится в Тюлькубасском районе в 16 км от ж.-д. станции Тюлькубас и в 10 км от с. Турар Рыскулов.

Рудные тела вермикулита приурочены к коре выветривания щелочных габброидов. Залежи двух обнаруженных пока площадей имеют размеры 310 х 60 и 170 х 120 м. Мощность коры выветривания колеблется от 16 до 35 м.

Среднее содержание вермикулита в рудах Жиландинского проявления - 6,6 %. Вермикулит представлен мелкозернистой разностью с содержанием фракции 0,6-0,3 мм около 50-60 %. Запасы полезного сырья по категориям С1+С2 составляют около 15 тыс. тонн.

Проявления Даубаба восточная и Даубаба западная находятся в Тюлькубасском районе на правом берегу реки Майбулак, в 20-30 км юго-восточнее ж.-д. ст. Сас-Тобе. Они отстоят друг от друга на 10 км.

На этих проявлениях на площади более 0,2 км2 обнажается верхняя часть коры выветривания, представленная опал-карбонатно-каолиновой породой с содержанием вермикулита 3-5 %. По визуальным данным, глубже содержание вермикулита может достигнуть 25 %.

Месторождение Шолак-Кайрактинское в Актюбинской области, в 155 км юго-восточнее от  ж-д ст. Донское.

Формирование месторождения произошло в результате гидратации биотита в коре выветривания слюдистых габбро-амфиболитов.

Вермикулитовые скопления представляют три лентообразные субгоризонтальные залежи длиной 1798, 1200 и 315 м. Средняя ширина соответственно 24, 28 и 25м.

Химический состав вермикулитовых руд, %: SiO2 - 37,37; TiO2 - 1,9; Al2O3 -33,74;  Fe2O3 -13,0; FeO - 1,37; СаО - 0,11; MgO - 2,74; MnO - 0,08; Na2O - 0,16; K2O - 2,5; Р2 О5 - 0,03; SO3 - 0,01; Н2О – 6,4.

Физико-механические свойства вермикулита: интервал вспучивания – 240-900 0С; объемная масса – 120-250 кг/см3; огнеупорность – 1110-1200 0С.

Минеральный состав руд, кроме вермикулита, %: кварц – 0,5-2, плагиоклазы – 20-50, амфибол-роговая обманка – 30-60, пироксен – 1-2, сфен – 0,1-0,2, апатит до 1, глинистые минералы – до 10.

Разработана гидро-флотационная схема его обогащения. Получается 88% вермикулитовый концентрат при извлечении 74,2%.

Запасы руды по категориям С1 – 128695 тыс.т, С2 – 86173 тыс.т. Суммарные запасы руды по С1+С2 – 199858 тыс.т, вермикулита соответственно по С1-11556 тыс.т, С2-5920 тыс.т, по С1+С2 –17376 тыс.тонн.

Месторождение Алтынтас в Актюбинской области, в 135 км от ж-д ст. Донское.

Рудные тела локализованы в коре выветривания слюдяных габбро-амфиболитов. Возраст коры меловой. На месторождении обнаружено десять субгоризонтально-лентообразных залежей вермикулита протяженностью     2760 м шириной 30-175 м. Средняя мощность залежей 30 м. Руды месторождения выветрелые до песчано-глинистого состояния.

Усредненный химический состав вермикулитовой руды, %: SiO2 - 37,74; TiO2 - 2,19; Al2O3 - 13,16;  Fe2O3 - 9,65; FeO - 0,2; СаО - 2,1; MgO - 18,0; MnO - 0,05; Na2O - 2,39; K2O - 0,08; Р2 О5 - 0,18; Н2О – 14,58.

Физико-механические свойства вермикулита: коэффициент вспучивания – 5-10; объемная масса – 120-250 кг/см3, огнеупорность – 1100-1260 0С; температура вспучивания – 900 0С.

Минеральный состав руд, %: вермикулит-10,5, кварц-2, плагиоклаз-41, роговая обманка-33, пироксен-1, биотит-1, сфен-0,2, апатит-0,5, рутил-0,2, хлорит-0,1, эпидот-0,2, сульфиды-0,2, глинистые минералы-10.

Обогащение идет по комбинированной гидро-гравитационно-флотационной схеме. В результате получен 86,7% вермикулитовый концентрат. Извлечение -75,5%.

Вспученный вермикулитовый концентрат пригоден для использования в строительстве, производстве стройматериалов и металлургии.

Запасы вермикулитовой руды по категориям А+В+С1 составляют          51733 тыс.т, по категории С2-1113 тыс.тонн.

Месторождение Барчинское в Северо-Казахстанской области, в 55 км юго-западнее от ж-д ст. Кокшетау.

Широкое развитие разноориентированных трещин обусловило каркасно-блоковый тип структуры коры выветривания интрузивных пород с интенсивной степенью гидратации слюд на большую глубину.

Форма вермикулитовых залежей пластообразная, залегание пологое. Длина их 930 м, ширина 50-340 м, мощность 20-30 м.

Основным полезным ископаемым являются гидрослюды различной степени гидратации. Они представляют собой смешанослойные системы: магнезиально-железистая слюда содержит слюдяные и вермикулитовые слои, где вермикулита от 0,1 до 30-50 %. Вермикулиты кальциевые, магний-кальциевые и натриевые, представлены отдельными чешуйками и гнездами размером от    1-3 мм до 1-2 м.

Химический состав вермикулитовых руд, %: SiO2 - 34,04-45,3; TiO2 - 1,03-2,31; Al2O3 - 5,85-12,59;  Fe2O3 - 7,63-19,64; FeO - 0,13-2,14; СаО - 2,63-16,0; MgO - 6,45-15,19; MnO - 0,11-0,47; Na2O - 0,59-0,79; K2O - 0,9-1,86; Р2О5 - 0,85-5,86; SО3 – 0,32.

Коэффициент вспучивания – 5,2-27,1.

Запасы вермикулитовой руды при среднем содержании вермикулита 8,7 % по А+В+С1 и 7,9 % по С2 составляют по категориям А+В+С1-4768 тыс.т, по С2-264 тыс.т руды.

Месторождение крупное. Оно является основной сырьевой базой местного производства теплоизоляционные материалов в Северо-Казахстанской области.

Контрольные вопросы

- Выполнить сравнительный анализ месторождений вермикулитового сырья, пригодного для производства вспученного материала в РК, ЮКО

Лекция 20

План лекции

- Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий: месторождения перлитов, пригодных для производства вспученных материалов

Месторождения перлитов, пригодных для производства вспученных материалов

Водосодержащие вулканические стекла обладают способностью резко увеличиваться в объеме при нагревании.

Известно, что наиболее качественным сырьем для получения вспученного материала являются горные породы, образовавшиеся в результате быстрого охлаждения кислых вулканических лав – перлиты, обсидианы, витрофиры и др. Эти породы и содержат в своем составе водосодержащее стекло, которое и обусловливает расширение их при нагревании.

Кроме лав, определенный промышленный интерес представляют туфы, туфолавы и игнимбриты.

В Казахстане известно около 20 месторождений витрофиров нераскристаллизованных вулканических пород кислого состава, обладающих способностью вспучиваться при обжиге. В связи с низкой вспучиваемостью казахстанские витрофиры – «витрозиты» обладают сравнительно высоким объемным весом (0,6-0,9 г/см3).

Перлит, как высококачественный легкий заполнитель, может найти широкое применение в производстве легких бетонов, штукатурных растворов, керамических труб, теплоизоляционных материалов, способных выдерживать температуры до 1200 0C. Помимо производства стройматериалов, вспученный перлит можно использовать в качестве легковесных огнеупоров, для изготовления фильтров, термостойких стекол, и во многих других отраслях промышленности.

Требования промышленности к вспученному перлиту изложены в ГОСТе 10832-2009 и охватывают следующие показатели: объемный насыпной вес, предел прочности при сжатии, коэффициент теплопроводности, морозостойкость и др.

Месторождения Турбатское и Кокпаксайское в Южно-Казахстанской области, в 5,5-6 км к югу от с.Турбат.

Месторождение Турбатское представлено обсидианами, фельзитовыми порфирами и туфами шурабсайской свиты перми. Выявлены две залежи обсидианов (обсидиановых порфиров) и фельзит-порфиров. Длина их 520-    525 м, ширина 90 м, мощность обсидиановой залежи 5-8 м, фельзит-порфировой до 16 м. Залежи выдержаны по простиранию и падению. Верхняя часть обсидиановых порфиров каолинизирована.

Химический состав обсидианов, %: SiO2 – 63,72-64,52; TiO2 – 0,3-0,32; Al2O3 – 15,91-16,0; Fe2 O3 – 2,35-2,65; СаО – 2,18-2,95; MgО – 0,54-0,74; Na2O – 2,3-3,5; K2 O – 3,8-5,55; Н2О – 1,68-2,0; п.п.п. – 2,78-4,07.

Физико-механические свойства обсидианов, пригодных в качестве перлитового сырья: интервал вспучивания 1360-1380 0С, объемная масса 0,55-0,73 г/см3, коэффициент вспучивания 3,5-4,5.

Минеральный состав: в основной стекловатой массе обсидиановых порфиров находятся вкрапленники и обломки плагиоклаз-андезина, биотита, моноклинного пироксена, обломки флюидного стекла. Технологические испытания показалаи, что породы месторождения относятся к наиболее высокотемпературным, но хорошо вспучивающимся разновидностям перлитового сырья.

Запасы обсидианов пригодного в качестве перлитового сырья составляют по категории С2 – 365 тыс.м3.

Месторождение Тургайское в Акмолинской области, в 25 км от ж-д           ст. Ерментау.

Месторождение представлено целым рядом разобщенных залежей витрофиров, локализующихся в низах вулканогенной толщи триаса. Протяженность их с перерывами 16 км. Выделено семь участков. Промышленное значение имеют участки Ащикуль III, V и Жана-Жол.

Химический состав витрофиров, %: SiO2 – 71-73,1; TiO2 - 0,08-0,11; Al2O3 – 12,6-15,2; Fe2O3 – 1,1-4,2; СаО – 0,2-5,6; MgО до 0,9; Na2O – 3,4-6,0; K2O – 3,8-4,8; п.п.п. – 0,6-7,9.

Физико-механические свойства витрофиров, пригодных в качестве перлитового сырья: объемная масса вспученного витрофира 0,7-1 г/см3; коэффициент вспучивания 2,5-2,97; интервал вспучивания 1150-1200 0C.

Витрофиры черного или коричневого цвета, состоят из вулканического стекла, вкрапленников и ксенолитов. Текстура флюидальная и порфировая. Основная масса представлена изотропным стеклом. Вкрапленники – кварц, полевые шпаты и биотит.

Технологическими испытаниями установлено, что витрозит лучшего качества (марки 500-800) получается в восстановительной среде при обжиге щебенки тефолав при температуре 1250 0С, для фракции 10-22 мм – в течение 7 минут, для фракции 5-10 мм – в течение 5 минут.

Запасы витрофиров составляют по категориям В+С1 – 1559 тыс.м3.

Месторождение Кызылкайнар в Алматинской области, в 35 км от ж-д ст. Жаламан.

Продуктивная толща представлена витрофиром пермского возраста. Выявлены два горизонтально залегающих пласта. Один – витрофировый, другой – дацитовый. Длина пласта витрофиров 500-4000 м, ширина 200-500 м, мощность 2,2-6 м, глубина залегания от 5 до 15 м.

Химический состав витрофира, %: SiO2 – 66,33; TiO2 – 0,38; Al2O3 – 13,74; Fe2O3 – 1,58; СаО – 3,28; MgО – 0,53; MnO – 0,9; Na2 O – 2,85; K2O – 2,52; Р2О5 – 0,06; SO3 – 0,09; Н2О – 1,66; п.п.п. – 6,65.

Основные физико-механические свойства витрофира, пригодного в качестве перлитового сырья: объемная масса 2,42 г/см3, коэффициент вспучивания 2,7; температура вспучивания 1240 0С; интервал вспучивания 20-100 0С.

Лабораторно-технологические испытания установили, что из витрофиров можно получить витрозит (вспученный перлит) – легкий инертный наполнитель бетона с объемным весом вспученной породы 0,9 г/см3, при температуре вспучивания 1240 0С.

Запасы витрофиров составляют по категории С2 - 427 тыс.м3.

Месторождение Айгулское а Алматинской области, в 20 км от ж-д ст. Сары-Озек.

Полезная толща представлена двумя линзообразными залежами витрофиров. Первая залежь витрофира имеет длину 100-300 м, ширину от 1 до 5 м, мощность 7-50 м, глубина залегания кровли от 0,5 до 40 м; баланс запасов – 70%. Вторая залежь витрофиров имеет длину 40-100 м, ширину 40-60 м, мощность 4-30 м, баланс запасов – 30%.

Химический состав витрофира, %: SiO2 – 65,36-73,36; Fe2O3 – 0,8-1,28; СаО – 2,01-5; MgО – 0,12-1,35; Na2O – 2,8-4,17; K2O – 2,63-2,8; SO3 – сл; п.п.п. – 2,68-12,1.

Основные физико-химические свойства витрофира, пригодного в качестве перлитового сырья: объемная масса 2,4 г/см3; коэффициент вспучивания 1,83-3,89; температура вспучивания 1250 0С. Объемный насыпной вес вспученной породы 350-450 кг/м3, продолжительность вспучивания – 5-7 мин.

Технологические лабораторные испытания установили, что из витрофиров месторождения получается витрозит марки 500, обеспечивающий получение витрозито-бетона с объемным весом 1000-1100 кг/м3 и пределом прочности при сжатии 50-75 кг/см2.

Запасы витрофиров составляют по категориям А+В+С1 – 707 тыс.м3.

Месторождение Алтын-Эмельское в Алматинской области, в 6 км южнее от ж-д ст. Сары-Озек.

Продуктивная толща представлена витрофирами и дацитами.

На месторождении выявлены две пластообразные залежи витрофира и дацита, залегающие горизонтально. Залежи выдержаны по мощности и простиранию.

Химический состав витрофиров, %: SiO2 – 63,76-66,39; Al2O3 – 12,95; Fe2O3 – 2,16-2,66; FeO - 0,59-0,79; СаО – 3,55-3,95; MgО – 1,07-1,29; MnO – 0,05-0,06; Na2O – 3,5-4,5; K2O – 1,67-3,71; Na2O+K2O – 6,07; Р2О5 – 0,08-0,1; SO3 – 0,06-0,61; Н2О – 0,3-0,81; п.п.п. – 5,46-6.

Основные физико-механические свойства: витрофиров – объемная масса 2,21-2,31 г/см3, температура вспучивания 1180-1280 0С, интервал вспучивания 800С, коэффициент вспучивания 2,5-3,9, время выдержки обжига 5-7 мин.

Технологическими испытаниями установлено, что витрофиры пригодны в качестве перлитового сырья для производства витрозита (легкого инертного заполнителя бетона) марки 600-700 с объемной массой 0,65-0,96 г/см3.

Запасы витрофиров на участках I, II, III составляют по категориям В+С1 -  473 тыс.м3.

Группа месторождений Айгыр-Моинты в Восточно-Казахстанской области, в 50 км юго- юго-западнее от г. Семипалатинска.

Продуктивная толща представлена пластообразными залежами витрофира. Витрофиры приурочены к средней части разреза семейтауской свиты нижнего триаса, мощностью от 258 до 1500 м.

Химический состав витрофира, %: SiO2 – 69,5-72,54; TiO2 – 0,11-0,1; Al2O3 – 12,18-13,48; Fe2O3 – 2,24-4,28; СаО – 0,56-0,84; MgО – 0,09-0,11; Na2O+K2O – 6,64-9,24; SO3 – 0,22-0,38; п.п.п. – 4,0-5,11.

Минеральный состав витрофиров, %: вулканическое стекло (65-85), кристаллические порфировые выделения, пирогенные обломки кристаллов кварца, полевого шпата, реже оплавленные обломки липаритов.

Технологические испытания показали пригодность витрофиров для изготовления витрозита с объемной массой от 0,75 до 0,85 г/см3 и коэффициентом вспучивания 2,6-3,2 который может применяться в качестве наполнителя в витрозит-бетон с объемным весом 1,1-1,2 г/см3 и пределом прочности к сжатию 60-75 кг/м2.

Запасы витрофира составляют по категориям А+В+С1 – 1088 тыс.м3.

Контрольные вопросы

- Выполнить сравнительный анализ месторождений перлитов, пригодных для производства вспученных материалов в РК, ЮКО

Лекция 21

План лекции

- Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий: месторождения волластонитового сырья, пригодного для производства строительной керамики

Месторождения волластонитового сырья, пригодного для производства строительной керамики

Волластонит относится к минералам класса силикатов. Химическая формула его СаSiO3, состав: СаО – 48,25% и SiO2 – 51,75%.

Обычно волластонит образуется в результате метаморфизма известняков, содержащих примесь кремнезема. Такие метаморфические превращения характерны для скарнов – продуктов контактного метаморфизма, при котором происходит перераспределение элементов в результате перекристаллизации.

Практическое применение волластонита весьма разнообразно. Он входит в состав шихты при изготовлении фаянса и фарфора, специальных цементов, стекла, глазури, электроизоляторов и стеновых плит. Кроме того, волластонит применяется как компонент при связке абразивных кругов, при обмазке сварочных электродов, как наполнитель бумаги и теплоизоляторов и в других отраслях.

Руды с низким содержанием волластонита могут найти применение в производстве кирпича, так как добавка в шихту 15-20% волластонита позволяет получать кирпич марки 200-250. При этом значительно улучшаются формовочные свойства сырья и сокращается время сушки и обжига.

Единых требований промышленности к качеству сырья, применяемого в производстве строительных материалов, не существует.

Опытным путем установлено, что вредными примесями в волластонитовом концентрате, применяемом в керамическом производстве, является оксид железа и оксид кальция, не входящие в состав волластонита.

Месторождение Верхнебадамское расположено в Толебийском районе, в 20 км к юго-востоку от г.Ленгера.

По морфологии, характеру оруденения и минеральному составу отмечаются два типа руд.

Первый – волластонитсодержащие мрамора мощностью 40 м - 80 м (в среднем 60 м), прослеживающиеся по простиранию на более чем 1000 м. Содержание волластонита от 15 % до 72 % (среднее 51,5 %) при истинной мощности 48,4 м. Помимо этого, встречаются линзовидные тела мощностью не более 4 м - 5 м с содержанием волластонита менее 50 %.

Второй – скарноидный тип, локализован на севере месторождения и представлен залежью овальной формы с размерами 140х100 м и мощностью 30 м – 40 м. Он состоит из крупнокристаллического волластонита с примесью карбонатов до 30-40 % и гранатов, а также пироксенов до 1 % - 10 %. Содержание волластонита в залежах от 10 % до 75 % (среднее 40 %), а в отдельных мелких телах размером 5 м – 20 м до 50 % - 65 %. Содержание оксидов железа в пробах от 0,16 % до  4,5 % (в среднем 0,6 % - 1 %), кальцита от 10 % до 40 % (среднее 25 %), кварца 2 % - 30 % (среднее 18 % - 20 %).

Прогнозные запасы волластонита 4 млн. тонн.

Месторождение крупное и перспективное.

Месторождение Ирисуйское находится в Тюлькубасском районе в 20 км на юго-восток от ж.-д. станции Тюлькубас, на территории Государственного заповедника.

Волластонитовые скарноиды месторождения приурочены к контакту щелочных габброидов пермского возраста с известняками раннего визе.

Выявлено десять залежей, в целом простирающися на восток-юго- восток и запад-северо-запад и падающие круто на север. Протяженность залежей 30-250 м при ширине 20-80 и мощности 10-60 м. Выклинивание залежей, как правило, резкое. Главный минерал залежей - волластонит, из сопутствующих следует отметить кальцит и пироксен. Волластонит представлен светло-серыми призматическими выделениями длиной до 3 - 5 см, собранные в лучистые и сноповидные агрегаты.

Волластонитовые руды месторождения характеризуются следующим химическим составом, представленным в нижеследующей таблице 6.15.

Таблица 6.15

Химический состав волластонитовых руд

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | ТiO2 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | MnO | Na2O | K2О | P2O5 | SO3 | CO2 | H2O |
| 50,4 | 0,02 | 0,18 | 0,03 | 45,2 | 1,48 | 0,017 | 0,015 | 0,26 | 0,01 | 0,1 | 1,54 | 0,1 |

Месторождение крупное и перспективное. Прогнозные запасы волластонита при его содержании от 30 до 90 %  в руде составляют 5 млн. тонн.

Месторождение Босагинское в Карагандинской области, в 16 км юго-западнее от ж-д  ст. Босага.

Оруденение локализуется в зоне развития волластонитовых, волластонит-гранатовых и гранатовых скарноидов.

На месторождении выявлено 6 рудных тел. Рудное тело 1 имеет линзообразную форму, длину 470 м, ширину 235-300 м, мощность 8-53 м. Остальные пять – изометричной формы, длиной от 12 до 370 м, шириной от 45 до 220 м, мощностью 2-13 м.

Минеральный состав руды, %: волластонит – 56,6, гранат – 18,3, пироксен – 11,2, кварц – 5,6, кальцит – 7,2. В небольшом количестве (менее 1%) имеются эпидот, амфибол, биотит, хлорит, везувиан.

Химический состав руд, %: SiO2 - 46,09-49,6; TiO2 - 0,033-0,27; Al2O3 - 0,5-2,97;  Fe2O3+ FeO - 2,15-6,82; СаО - 33,53-41,23; MgO - 1,31-3,27; MnO - 0,47-0,88; п.п.п. - 2,24-5,21.

Волластонит пригоден для изготовления тонкой керамики, в качестве абразива и как формовочный материал.

Наиболее рациональная схема обогащения волластонитовой руды – магнитно-электрическая, позволяющая получать концентрат с содержанием волластонита 75-91%.

При среднем содержании волластонита 56,6 % и глубине подсчета 290 м запасы руды (тыс.т) по категориям А – 1008, В – 4601, С1 – 3451, С2 – 504. Суммарные запасы волластонита по А+В+С1+С2 - 5364 тыс.тонн.

Месторождение крупное.

Месторождение Алайгыр I в Карагандинской области, в 20 км восточнее от             пос. Акбаур.

Залежь локализована в экзоконтакте гранитного массива и тонкослоистых известняков. Основное промышленное значение имеет рудное тело 1, включающее около 75 % общих запасов волластонитовых руд. Длина рудного тела 1-950 м, ширина 40 м, мощность 40 м.

Волластонит игольчатый, пригоден для изготовления абразивов и тонкой керамики.

Минеральный состав руд, %: волластонит – 51,9, кальцит – 25,2, гранат – 1,7, пироксен – 3,8, кварц – 8,7.

Пониженное содержание железистых минералов дает возможность получения маложелезистых концентратов высокого качества. Последние извлекаются с помощью «сухой» магнитно-электрической схемы обогащения.

Содержание волластонита в концентрате от 76 до 91 %.

Запасы волластонитовой руды по категории С1-14814,5 тыс.т, при среднем содержании волластонита 56,6%.

Месторождение крупное.

Месторождение Алайгыр II в Карагандинской области в 15 км пос. Акбаур.

Оруденение контролируется горизонтом тонкослоистых известняков и алевролитов.

На месторождении обнаружено семь линзовидных тел. Длина тел от 100 до 1000 м, ширина 40-340 м, мощность 20-107 м. Содержание волластонита в руде 35-85 %. Кристаллы длиннопризматические, агрегаты радиально-лучистые. Размер индивидов 0,5-5см. Минералы-спутники, %: кальцит – 29, кварц – 15, гранат, пироксен – 5.

Химический состав руд, %: SiO2 - 40,4; TiO2 - 0,08; Al2O3 - 2,8;  Fe2O3 - 0,25; FeO - 0,65; СаО - 40,0; MgO - 0,95; MnO - 0,09.

Прогнозные запасы волластонита при содержании его от 35 до 78% по категориям Р1-10602 тыс.т, Р2 – 6400 тыс.тонн.

Месторождение по качеству и запасам сырья является крупным.

Месторождение Хайрузовское в Восточно-Казахстанской области, в 4,5 км северо-западнее от с. Хайрузовка.

Оруденение представлено разобщенными останцами известняков превращенных в скарноиды. В них залегают жилообразные волластонитовые тела. Останец 2 имеет изометричную форму, мощность 5-22 м. Останец 3 – размеры 250х350 м. Внутри останца – двадцать одно рудное тело богатых (более 60% волластонита) и рядовых (менее 60%) волластонитовых руд; длина тел 40-80 м, мощность 5-27 м. Останец 5 – каплевидной формы, размер его 190х300 м. Здесь выделено девять рудных тел богатых и рядовых руд. Длина 45-220 м, мощность 5-22 м.

Минеральный состав богатых руд, %: волластонит – 67,3-68,1, кварц – 5,6-8,9, кальцит – 8,8-10,7, гранат – 2,3-3,9, диопсид – 5,1-6,8, эпидот – 1,8-2,8, полевые шпаты – 1,5-3,3, сфен – 0,1-0,2, прочие – 0,9-2,3.

Руда представляет кальцит-волластонитовый агрегат светло-серого и снежно-белого цветов, средне-крупнокристаллический, массивный. Волластонит шестоватый, радиально-лучистый, реже скрытокристаллический.

Химический состав руд, %: SiO2 - 49,0; TiO2 - 0,1; Al2O3 - 2,1; Р2О5 - 1,1; СаО - 41,9; MgO - 1,1; MnO - 0,09.

Волластонитовые руды как богатые, так и рядовые могут быть использованы в производстве керамики.

Запасы волластонитовых руд по категориям А+В+С1 при содержании богатых 65,3%, рядовых 48,7% составляют 1359,7 тыс.т, по категории С2 при содержании 65,1% богатых и 49,4% бедных руд составляют 2060,7 тыс.тонн.

Месторождение крупное.

Контрольные вопросы

- Выполнить сравнительный анализ месторождений волластонитового сырья, пригодного для производства строительной керамики в РК, ЮКО

Лекция 22

План лекции

- Минерально-сырьевая база строительной керамики и огнеупорных изделий: месторождения талькового и пирофиллитового сырья, пригодного для производства огнеупоров и строительной керамики

Месторождения талькового и пирофиллитового сырья, пригодного для производства огнеупоров и строительной керамики

Тальк – Mg3[Si4 O10][OH]2 пирофиллит – Al2 [Si·4O10][OH2] являются природными алюмосиликатами. Отличить тальк от пирофиллита можно только путем минералогического и химического анализа. Визуально они неразличимы. Тальк и пирофиллит, имея сходные кристаллические решетки, не только близки по своим физическим свойствам, но и мало отличаются друг от друга по технологическим и техническим свойствам. К этим свойствам относятся:

- способность талька и пирофиллита хорошо обрабатываться и легко измельчаться в тонкий порошок;

- белый цвет талька и пирофиллита, причем белизна этих минералов увеличивается при измельчении;

- химическая инертность;

- способность удерживать на поверхности своих частиц, как на химически инертной основе некоторые химические вещества (пигменты, инсектофунгициды);

- скользкость, мягкость, жирность, прилипаемость;

- способность после термической обработки давать плотный и механически прочный черепок, отличающийся белым цветом, малой влагоемкостью, незначительной усадкой, химической стойкостью, низким термическим расширением, малой теплопроводностью и плохой электропроводимостью.

В мировой практике керамические изделия на тальковой и пирофиллитовой основе занимают важное место в технической, строительной и бытовой керамике. Из тальковых и пирофиллитовых керамическим масс (обычно с добавкой каолина или глинозема) изготовляются половые и стеновые облицовочные плитки, керамика для нагревательных приборов, техническая посуда, санитарная керамика, керамические трубы. Керамические изделия из талька и пирофиллитаотличаются повышенной механической и термической прочностью.

Использование талька и пирофиллита в керамике является весьма перспективным, что подтверждается опытом США, где около 30% всего потребляемого талька и пирофиллита расходуется на изготовление керамических изделий. Месторождения талька относятся к гидротермальному типу и связаны с породами ультраосновной магмы и с кристаллическими карбонатными породами.

Месторождения пирофиллита как и талька относятся к гидротермальному типу и генетически связаны с эффузивными кислыми породами и их туфами или с кварцевыми и кристаллическими сланцами. Миноминеральный пирофиллит («агальматолит») известен в Казахстане – Спасское (Суранское) месторождение.

Имеется ГОСТ 21235-75 на готовую товарную продукцию – молотый тальк. Согласно этому ГОСТу к тальку марки «Б», предназначенному для керамической промышленности, предъявляются требования по следующим показателям:

- общее содержание железа;

- магнитное притяжение;

- содержание MgO;

- содержание СаО;

- потеря при прокаливании;

Решающее значение имеет содержание железа и кальция. Железо резко ухудшает диэлектрические свойства изоляторов и сообщает им нежелательную окраску. Также вредной является примесь СаО, так как она суживает интервал спекания.

Порошковый тальк является составной частью (45-70 %) керамической шихты для производства кровельной черепицы, облицовочной плитки, фарфора, технической и бытовой посуды. Смесь 80-90% талька с глиной и другими добавками используется для получения электроизоляционного фарфора (электротехническая керамика).

Качество талька, идущего на помол, определяется главным образом присутствием в нем железа, понижающего белизну, ухудшающего керамические и химические свойства изделий, их огнеупорность и электроизоляционные свойства. Предельные содержания железа в тальке определяются областями использования последнего. Так, высокосортный  тальк для электрокерамики должен содержать Fe2O3 не более 0,7%.

Из тальковых камней выпиливают огнеупорный кирпич, используемый для футеровки металлургических, стеклоплавильных и цементных печей.

По сравнению с тальком пирофиллит обладает заметно более высокой огнеупорностью, что и предопределяет его основное использование. Пирофиллит используется в производстве белой стеновой керамической плитки и электрокерамических изделий.

Месторождение талькового камня Бессаз находится в Сузакском районе в 45 км к северу от г.Кентау, в 10 км к югу от пос. Сызган и в 26 км к западу от пгт Таукент.

Месторождение в морфологическом отношении приурочено к северо-восточному склону хребта Большой Каратау. В геологическом строении принимают участие образования жунусатинской свиты нижнего протерозоя, представленные сланцами серицит-хлорит-кварц-альбитового и мусковит-хлорит-цоизит-кварц-полевошпатового состава с прослоями доломитизированных известняков и нитрузивные породы – габбро-амфиболиты, в различной степени актинолитизированные, серпентизированные перидотиты и пироксениты, плагиограниты, гидротермально измененные диориты.

Наибольшее значение в районе месторождения имеют серпентины, в различной степени оталькованные, окварцованные, с вкрапленностью магнезита. Оталькование по серпентинитам с образованием крупных залежей наблюдается вблизи тектонического контакта массива серпентинитов со сланцами жунусатинской свиты. Среди крупных тальковых залежей выделяются тела пород табачно-зеленого цвета, определенные как вермикулитовые.

Рудные тела месторождения представляют собой совокупность удлиненных и пластообразных залежей, мощность которых колеблется от 11 м до 22 м для первого тела, от 4 м до 25 м для второго и от 22 м до 136 м для третьего. Петрографическими исследованиями в пределах рудных тел выделены как мономинеральные разности талькитов, доломитов, магнезитов, так и  переходные между ними, магний содержащий карбонат – брейнерит, а также: хлорит до 20 %, вермикулит до 10 %, магнетит до 2 % - 10 %, углеродистое вещество. По 11 лабораторным пробам содержание талька в рудах колеблется от 50 % до 85 % при среднем – 72 %.

Химический состав приводится в таблице 6.16.

Таблица 6.16

Химический состав тальковых руд

| Значения | Содержание оксидов, в % по массе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | FeO | CaO | MgO | ппп |
| предельные | 37,16 -41,93 | 1,99 -5,05 | 1,27 -6,01 | 3,30-5,50 | 1,34-5,75 | 25,78-31,73 | 11,93-18,39 |
| предельные | 30,96 -53,14 | 0 - 15,3 | 4,6 -11,57 | - | 0,28-15,79 | 4,5-34,68 | 6,08-24,73 |
| средние | 41,68 | 4,02 | 6,7 | - | 4,71 | 28,47 | 14,21 |

Тальксодержащие руды характеризуются плотностью от 2,77 г/см3 до     2,81 г/см3; пористостью от 1,7 % до 3,8 %; водопоглощением – 0,36 %; пределом прочности при сжатии от 137,3 МПа до 191,1 МПа и огнеупорностью от 1470 0С до 1650 0С.

Балансовые запасы по категории С2 – около 20 000 тыс.т, забалансовые – около 5 000 тыс.т. Содержание талька в балансовых запасах более 59,0 %.

Месторождение Косунгурское расположено в Сузакском районе. Прогнозные запасы, учтенные госбалансом на 01.01.96г., составляют до глубины 100 м 4,5-5 млн. тонн руды и 2-2,5 млн. тонн талька при среднем его содержании 45 %.

Месторождение Каракудукское в Актюбинской области, в 39 км южнее от ж-д  ст. Союзная.

Продуктивная толща представлена тальк-магнезитовыми породами, хлоритовыми сланцами. Выделяются четыре зоны развития тальк-магнезитовых руд. В каждой зоне выделено по одной залежи с общей длиной до 790 м и шириной 100-426 м. Они различаются по мощности, балансовым запасам и качеству руд.

Залежь первой зоны имеет мощность 4,5-21,8 м. Баланс запасов 5%. Залежь второй зоны – мощность 6-36,6 м. Баланс запасов 9%. Залежь третьей зоны – мощность 12,5-29,5 м. Баланс запасов 9 %. Средняя мощность залежи четвертой зоны 81,51 м. Баланс запасов 77%.

Химический состав талькового камня, %: SiO2 - 25,66-59,42; TiO2 - 0-3,31; Al2O3 - 0,06-20,95;  Fe2O3 - 0,04-15,57; FeO - 0,91-7,07; СаО - до 15,7; MgO - 15-53,55; SО3 - 0,02-1,14; СО2 - 0-23,48; H2O - 0-0,86; п.п.п. - 0,91-30,53.

Минеральный состав тальк-магнезитовой руды, %: тальк - 55,7, карбонаты - 35, хлорит - 5, магнезит - до 3, пирит - 2.

Для выделения концентратов талька и магнезита наиболее эффективен метод флотации с последующей магнитной сепарацией. Выход талькового концентрата 57-94% марок Б-1 и Б-2 керамического сорта.

Пригоден для производства форстеритовых и периклаз – форстеритовых огнеупоров.

Запасы талькового камня, составляют по категории С2 - 84631 тыс.т, при среднем содержании его 57 %, талька - 52256т.т, магнезита – 28678 тыс.тонн.

Месторождение Жетыгаринское в Костанайской области, в 3-3,5 км от ж-д ст. Жетыгара.

Рудные тела приурочены к Жетыгаринской зоне разломов. В зоне контакта серпентинитов с гранитоидами выявлена зональность: гранитоиды-хлориты-тальк-оталькованный хлоритизированный серпентинит-серпентинит.

На участке Ближнем выявлено 124 рудных тела, образующих крупную тальковую залежь. Длина 100-400 м, ширина 5-30 м, мощность 1-65 м, глубина залегания 2-60 м. Тела различаются по форме: пластообразные длиной 400 м, мощностью до 60 м; линзообразные, длиной до 100 м, мощностью до 18 м; маломощные пластообразные, длиной до 100 м, мощностью до 5 м и мелкие линзообразные.

Минеральный состав тальковой руды, %: тальк - 62-87, гидрослюда - 8-34, магнетит, хлорит, ильменит – 1-3, кварц - до 1, кальцит, пироксен, турмалин, циркон, корунд, пирит.

В результате флотации извлекался 48,6% концентрат, пригодный для   марки Б для керамической промышленности.

Запасы талька составляют по категории С1 - 9200 тыс.т, по С2 - 7130 тыс.тонн.

Месторождение перспективное.

Месторождение Кентерлау в Карагандинской области, в 100 км к востоку от г.Балхаша.

Месторождение приурочено к серпентинитовому массиву. Тальковые залежи локализуются в тектонически ослабленных зонах внутри самого массива и в контакте серпентинитов с терригенными породами. Состоит оно из двух участков: Восточного и Центрального.

Рудные тела имеют платообразную форму. На Центральном участке длина их до 1600 м. На Восточном – до 700 м, их мощность 10-50 м.

Химический состав тальковых руд, %: SiO2 - 30,7-32,3; TiO2 - 0,01; Al2O3 - 0,3-0,5;  Fe2O3 - 6,4-6,6; СаО - 0,4-1,25; MgO - 22-36,3; Р2О5 - 0,02-0,1; нерастворимый остаток – 50,5-51,5; п.п.п. - 23,3-25,5.

Лабораторные технологические исследования установили извлечение талька в концентрат 23,47% при его содержании в нем 87,33% и выходе 13,3%.

Концентраты могут применяться для керамической, резиновой и бумажной промышленностей.

Все продукты флотации талькового камня относятся к огнеупорным.

Запасы талькового камня, до глубины 150 м при содержании талька 48% и магнезита 5-30% по категории С1 составляют 8059 тыс.т, по С2 -                  11568 тыс.тонн.

Месторождение Курчумское в Восточно-Казахстанской области в 75 км северо-восточнее от пристани Куйган.

Выявлены две рудные зоны. Залежи Юго-западной зоны длиной 6000м, шириной 140м, мощностью 20-110м. Залежи Северо-восточной зоны имеют длину 820-2000м, ширину 50м, мощность 2,5-25м.

Химический анализ талько-магнезитовой породы, %: SiO2 - 36,74-40,84; TiO2 - 0,074-0,145; Al2O3 - 1,72-2,37;  Fe2O3 - 0,4-0,54; FeO - 5,22-6,17; СаО - 0,9-1,58; MgO - 31,47-32,85; H2O - 58,12-65,3; Cr2О3 - 0,26-0,29; п.п.п. - 17,9-20,2.

Минеральный состав рудной массы, %: тальк-50-80; магнезит (брейнерит)-20-40; хлорит-2-10; рудные-2-3. Тальк представлен мелкочешуйчатым (от 0,05 до 0,5 м) стеатитом. Брейнерит – прожилки и отдельные кристаллы размером от 0,5 до 3 мм. Тальк-магнезит светло-зеленый, с голубоватым и зеленоватым оттенками, чешуйчато-зернистый.

Лабораторные и полупромышленные технологические испытания показали, что из рудной тальк-магнезитовой  массы методом флотации можно получить тальковый концентрат.

Запасы тальк-магнезита, составляют по категории С1 - 66121 тыс.т, С2 - 275763 тыс.т, С1+С2 - 341884 тыс.тонн.

Месторождение крупное.

Контрольные вопросы

- Выполнить сравнительный анализ месторождений талькового и пирофиллитового сырья, пригодного для производства огнеупоров и строительной керамики в РК, ЮКО

Лекция 23

План лекции

    - Минерально-сырьевая база производств стекла. месторождения кварцевых песков, пригодных для производства стекла

Минерально-сырьевая база производств стекла. Месторождения кварцевых песков, пригодных для производства стекла

Месторождение Грунчбулакское кварцевых песков в Казыгуртском районе в 50 км от Шымкента и в 2 км от с.Каратас (Шарапхана).

Месторождение представлено пологопадающим пластом кварцевых песков, на основании толщи переходящего в кварцево-слюдистые пески. Мощность пласта кварцевых песков 13-16 м, а подстилающего пласта кварцево-слюдистых песков более 12 м.

Химический состав кварцевых песков приведен в таблице 6.17.

Таблица 6.17

Химический состав, % по массе

| Значе-ния | SiO2 | TiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Cr2O3 | п.п.п |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пре-дель-ные | 91,04-97,30 | 0,02-0,21 | 0,92-4,68 | 0,05-0,58 | 0,06-0,99 | 0,02-0,60 | 0,28-1,61 | До 0,005 | 0,29-0,98 |
| сред-ние | 94,32 | 0,11 | 2,36 | 0,21 | 0,22 | 0,15 | 0,99 | 0,001 | 0,57 |

Минеральный состав песков, % по массе: легкая фракция представлена кварцем до 80-90 (редко 75-92), полевыми шпатами (ортоклаз, микроклин, реже плагиоклаз) от 2-3 до 10-12, глинистым веществом до 3-6 (редко 8-15); а тяжелая фракция – магнетитом, гидрооксидами железа, нередко цементирующими зерна кварца, пироксенами, амфиболами, турмалином, фосфоритами, баритом, цирконом, алевролитом и единичными зернами ильменита, сфена, рутила, лейкоксена, дистена, анатаза, граната, пирита, силлиманита, в сумме не превышающих 1 %.

Данные химического и минералогического анализов свидетельствуют, что кварцевые пески Грунчбулакского месторождения перспективны для использования их в качестве сырья для бутылочного и тарного стекла, растворимого стекла, силикатного кирпича и др.

Запасы  песков составляют по категориям В+С1 – 4,7 млн. м3, в том числе по  В – 1,6 млн. м3, С1 - 3,1 млн. м3.

Месторождение Фогелевское (Каратобинское) в Казыгуртском районе в  35 км от г.Шымкента.

Месторождение простирается на 2,5 км в юго-западном направлении при ширине полосы 30 м - 60 м. Мощность пласта песка составляет в среднем 24 м, а средняя мощность вскрыши – от 2 м до 5 м. Пески среднезернистые, белые, в основании пласта переходят в мелкозернистые, слегка глинистые.

Химический состав кварцевых песков Фогелевского месторождения приведен в таблице 6.18.

Таблица 6.18

Химический состав, % по массе

| Вид песков, значение |  | SiO2 |  | Al2O3 |  | Fe2O3 |  | CaO |  | MgO |  | Na2O |  | K2O |  | SO3 |  | CO2 |  | R2O3 |  | п.п.п |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кварцевый, предельные |  | 90,53-95,82 |  | 2,82-6,91 |  | 0,15-0,35 |  | 0,12-0,67 |  | 0,17-0,24 |  | 0,47-0,70 |  | 0,38-0,57 |  | - |  | 0,03-0,1 |  | 2,97-7,26 |  | 0,33-0,87 |  |
| Кварцевый, средние |  | 93,5 |  | 4,3 |  | 0,18 |  | 0,38 |  | 0,20 |  | 0,60 |  | 0,39 |  | - |  | 0,06 |  | нет данных |  | 0,5 |  |
| Полево-шпато-кварцевый, предельные |  | 83,15-84,59 |  | 9,97-10,21 |  | нет данных |  | 0,52-0,7 |  | 0,16-0,32 |  | 0,72-0,76 |  | 0,54-0,65 |  | 0,001-0,003 |  | 0,12-0,17 |  | 10,93-11,22 |  | 1,94-2,48 |  |
| Полево-шпато-кварцевый, средние |  | 83,6 |  | 10,0 |  | 1,01 |  | 0,6 |  | 0,20 |  | 0,74 |  | 0,58 |  | 0,002 |  | 0,14 |  | нет данных |  | 2,2 |  |

Минеральный состав песков фракции крупнее 0,63 мм представлен в основном агрегатами зерен кварца, щелочных полевых шпатов, мусковита, слабо сцементированных карбонатным и частично глинистым цементом, который сильно пропитан гидратами окислов железа (лимонитом). Наряду с ними встречаются отдельные зерна турмалина, биотита, халцедона, опала и единичные зерна граната и рутила.

Фракции песка 0,63 мм - 0,1 мм состоят главным образом из не окатанных угловатых зерен кварца. В незначительном количестве наблюдаются зерна щелочных полевых шпатов, мусковита, биотита, халцедона, опала, кальцита, лимонита, и единичные зерна гематита, рутила, апатита, циркона.

Фракции менее 0,1 мм состоят почти из тех же минералов, что и более крупные, но количество щелочных сильно пелитизированных полевых шпатов в них возрастает, немного уступая кварцу. Наблюдается заметное содержание глинистого вещества, сильно пропитанного гидратами оксидов железа. Особенно много глинистых образований в фракции песков менее 0,05 мм.

В составе тяжелой фракции, как и в Грунчбулакском и других аналогичных месторождениях, присутствуют турмалин, роговая обманка, сидерит, апатит, рутил, лимонит, силлиманит, гранат, циркон, топаз.

Химический состав кварцевых песков месторождения свидетельствует о перспективности использования их в качестве сырья для стекольного производства, для изготовления стекломозаичных плиток, растворимого стекла, силикатного кирпича.

Запасы кварцевых песков по категориям А2+В+С1 в количестве более     1500 тыс. тонн.

Месторождение Кожа-Тахтинское в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области, в 25 км от ж.-д. ст. Чанак и в 5 км от пос. Шарапхана, в    3 км от месторождения кварцевых песков Грунч-Булакское.

Продуктивная толща представлена кварцевыми песками алаиского яруса эоцена. Подошва сложена кварцево-слюдистыми песками того же возраста. Кровля образована эоценовыми глинами и суглинками четвертичного возраста. Мощность суглинков 0-8 м, мощность глин 0-5 м.

Залежь песков образует пологозалегающий пласт. Средняя длина 1500 м, ширина 35-150 м (средняя 80 м), мощность 2,8-8,9 м (средняя 5,63 м), глубина залегания кровли 1 -10 м. Пласт выдержан по простиранию и мощности.

Химический состав, %: SiO2 - 83,83-96,54; ТiO2 - 0,05-0,41; Аl2O3 - 1,78-5,54; Fe2O3 - 0,05-5,57; СаО - 0,068-0,434; MgO - 0,049-0,727; Na2O+K2O - 0.9-2,48; Сr2O3 - 0,001-0,005; п. п. п. - 0,072-2,48.

Состав песков, %: кварц - 78,9-85,4 (среднее 82,0), полевые шпаты - 4,6-20,6 (среднее 8,0), обломки кремнистых пород - 1,5-2, в небольшом количестве слюда, турмалин, гранат, ставролит, рутил - единичные знаки. Кварцевые пески по содержанию кремнезема и оксида железа относятся к IV сорту.

Лабораторные технологические исследования показали, что после обогащения из кварцевых песков IV сорта возможно получение стеклоизделий VI сорта. Забалансовые запасы составляют 630 тыс. тонн.

Месторождение Мугоджарское в Актюбинской области, в 5-6 км северо-западнее от ж-д ст. Мугоджарская.

Пески образуют горизонтальную пластообразную залежь длиной 2000-  2500 м, шириной 500-1200 м, мощностью 2,65-4,5 м. Залежь выдержана по простиранию и мощности.

Химический состав песков, %: SiO2 - 97,84-98,65; TiO2 - 0-0,17; Al2O3 - 0,19-0,69; Fe2O3 – 0,02-0,48; СаО – 0-0,7; MgO – 0-0,44; MnO – 0,02-0,39; Na2O – 0,03-0,47; K2O – 0,12-0,48.

Пески состоят из (%) зерен кварца 98-99, полевого шпата 0,5-1, редких зерен ильменита, турмалина, амфиболов, эпидота, обломков кремнистых пород.

Лабораторные-технологические исследования показали, что пески отвечают требованиям технических условий для производства белого цемента. Он также пригоден для производства листового оконного и технического стекла.

Запасы песков, по категориям А+В+С1 – 7768 тыс.т, в том числе по              А - 2032 тыс.т, В - 4299тыс.т, С1-1437 тыс.т, по С2 - 23354 тыс.тонн.

Месторождение Апановское в Костанайской области, в 1,5 км север-западнее от ж-д ст. Апановка.

Продуктивная толща сложена кварцевыми крупно- и среднезернистыми песками олигоценового возраста. Мощность продуктивной толщи 3,3-25,6 м. Пески образуют горизонтальную залежь линзообразной формы, длиной 1200м, шириной 1200м, мощностью 3,3-3,5м. Глубина залегания кровли 0,2-4,5м.

Химический состав песков, %: SiO2 - 92,65; TiO2 - 0,059-0,322; Al2O3 - 0,1-3,22; Fe2O3 – 0,083-0,78; СаО – 0,1-0,42; MgO – 0,029; Na2O – 0,07-0,22; K2O – 0,2; Cr2 O5 – 0,17; п.п.п. – 0,05-0,74.

Минеральный состав песков, %: кварц – 95,66, полевой шпат – 1,75, ильменит – 0,12, лейкоксен – 0,77, ставролит – 0,017, дистен – 0,01, в незначительных количествах присутствуют турмалин, рутил, кальцит, циркон, и др. Кварц бесцветный, прозрачный. Пески преимущественно среднезернистые. Среднее суммарное содержание титановых минералов –      1,8 кг на тонну.

Лабораторными исследованиями установлена пригодность необогащенных песков для производства стекла с низкой светопрозрачностью, после обогащения – для оконного и тарного стекла.

Запасы стекольных песков по категориям А+В+С1 – 18660 тыс.тонн.

Месторождение Аральское в Аральском районе Кызылординской области, в 60 км к югу от г. Аральска, в 22 км от ж-д ст. Шумыш.

Продуктивная толща представлена кварцевыми песками саксаульской свиты верхнего эоцена. Залежь горизонтальная, пластообразной формы субмеридиаонального простирания, длиной 1620 м, шириной 1400 м, мощностью 3,4-8,7 м. Глубина залегания кровли 1-4,8м.

Химический состав песков, %: SiO2 - 95,4-98,84; TiO2 - 0,042-0,114; Al2O3 - 0,16-1,01; Fe2O3 – 0,09-1,7; СаО – 0,16-0,95; MgO ˂ 0,5; MnO – 0,004-0,009; Na2O – до 0,5; K2O – 0,02-0,26; Р2О5 – до 0,108; SO3-0,05-0,15; п.п.п. до 0,49.

Пески пригодны для стекольной промышленности.

Запасы песков по категории С1-18060 тыс.тонн.

Месторождение Калканское в Алматинской области в 120 км от ж-д         ст. Капшагайская.

Продуктивная толща – кварцевые пески верхнего мела. Мощность пород кровли 0-3,6м.

Месторождение разделено на два участка. Залежи имеют длину1100-1960 м, ширину 50-320 м, мощность 5-25 м, глубину залегания кровли 0-3,6 м.

Химический состав песков,%: SiO2 - 81,98-91,85; TiO2 - 0,08-0,88; Al2O3 - 3,58-8,93; Fe2O3 – 0,36-1,78; СаО – 0,17-4,55; MgO – 0,02-0,75; Na2O – 0,31-4,08; K2O – 0,34-2,8; Cr2O5 – 0,001-0,004; R2О – 1,1-3,43; R2О3 - 5,85-10,65; п.п.п. 0,58-2,8.

Пески кварцевые и кварцево-полевошпатовые, содержат (%) кварц – 64-95, полевой шпат – 5-35; в незначительных количествах присутствуют каолинит, лимонит, лимонитизированные породы – до 3, мусковит – до 1.

Лабораторно-технологические испытания показали пригодность песков после обогащения для производства полубелого тарного стекла, строительного стекла, стеклобетонов, плит, пеностекла, стекловолокна.

Запасы стекольных песков по категориям А+В+С1 – 13866 тыс.т, в том числе по А – 1080 тыс.т, В – 6459 тыс.т, С1-6327 тыс.т, С2 - 60653 тыс.тонн.

Месторождение крупное.

Месторождение Мыс Бакланий в Восточно-Казахстанской области, в 1 км севернее от одноименного мыса на оз. Зайсан.

Залежь песков пластообразная, горизонтальная. Параметры продуктивных пластов: длина 1000-1200; ширина 100-400; мощность 0,4-8,2;

Химический состав песка, %: SiO2 - 82,54-97,54; TiO2 - 0,1-0,7; Al2O3 - 0,19-6,91; Fe2O3 – 0,15-3,77; СаО – 0-0,3; MgO - 0-0,44; Na2O – 0,04-0,6; K2O – 0,08-1,17; п.п.п. 0,67.

Технические лабораторные испытания установили, что пески в природном виде могут применяться при крупном и мелком стальном и чугунном литье и в абразивной промышленности.

После обогащения методом флотации пески могут использоваться для производства оконного и технического стекла, стеклоблоков, обесцвеченной тары, порфюмерного стекла и прочих видов стекломассы высокой прочности. В естественном состоянии пески могут применяться для производства жидкого стекла.

Контрольные вопросы

- Обобщить сведения о минерально-сырьевой базе производства стекла в РК, ЮКО - оценить сырьевое обеспечение производства листового стекла

- Выполнить сравнительный анализ месторождений песков, пригодных для производства стекла в РК, ЮКО

Лекция 24

План лекции

      - Минерально-сырьевая база производств цемента, асбестоцемента, извести и строительного гипса: месторождения сырьевых источников глинистых и суглинистых компонентов для цементной шихты

Минерально-сырьевая база производства цемента, асбестоцемента, извести и строительного гипса

1 Месторождения сырьевых источников глинистых и суглинистых компонентов для цементной шихты

Месторождение суглинков Шымкентское Южно-Казахстанской области, в 2 км от ж-д ст. Шымкент.

Месторождение приурочено надпойменной террасе р. Бадам. Толща лессовидных суглинков разделяется на два горизонта, различающихся по степени уплотненности.

Химический состав суглинков, %: SiO2 - 51,58; Al2O3 - 12,07; Fe2O3 – 3,93; СаО – 12,72; MgO – 2,42; SO3 - 0,12; п.п.п. - 13,67. По составу суглинки однородны и удовлетворяют требованиям цементной промышленности.

Запасы суглинков по категориям А - 13420 тыс.т., В – 10210 тыс.т., С2 -120000 тыс.тонн.

Месторождение является сырьевой базой Шымкентского цементного завода.

Месторождение суглинков Текесуйское в Южно-Казахстанской области, в 7-8 км от Шымкентского цементного завода на левом берегу р.Бадам.

Месторождение приурочено надпойменной террасе, сложенной желтовато-серыми, плотными четвертичными суглинками. Пласт суглинков мощностью 10-57 м.

Химический состав суглинков, %: SiO2-52,45; Al2O3-11,45;  Fe2O3 – 4,52; SO3-0,54.

Технологические испытания показали пригодность суглинков в качестве глинистого компонента в шихте для производства цемента.

Запасы суглинков по категориям А - 1,2 млн.т, В - 7,0 млн.т, С1 -                 20 млн.тонн.

Месторождение суглинков Таштюбинское (Састобинское) в Южно-Казахстанской области, в 2,2 км запад - северо-западнее от ж-д ст. Састобе.

Месторождение представлено четвертичными лессовидными суглинками мощностью 5-19 м.

Химический состав суглинков, %: SiO2-41,07-53,73; Al2O3-7,84-14,04; Fe2O3 – 2,74-6,03; СаО – 9,9-23,86;  MgO – 1,02-3,32; п.п.п.-10,81-16,54.

Запасы суглинков по категориям А+В - 11969 тыс.м3, по С1 - 2886 тыс.м3. Месторождение эксплуатируется Састобинским цементным заводом.

Месторождение глин Семиглавомарское в Западно-Казахстанской области, в 21 км от ж-д ст. Шипово.

Продуктивная толща представлена желтовато-коричневой, светло-коричневой плотной глиной плиоцена. Выявлено горизонтальная пластовая залежь глин. Длина ее 2000м, ширина 800м, мощность 3,5-23 м, глубина залегания кровли 0,4-0,7м.

Химический состав глин, %: SiO2 - 50,8-59,69; TiO2 - 0,67-0,784; Al2O3 - 9,96-13,01; Fe2O3 – 4,67-6,65; СаО – 2,57-12,42; MgO – 1,87-2,6; Na2O+K2O – 1,69-3,02; P2O5 – 0,078-0,407; SO3 - 0,06-0,23.

Число пластичности – 23,67-33,92. Глины на 90-95 % состоят из гидрослюды и каолинита.

Глины удовлетворяют требованиям на качество сырьевых материалов для производства портландцементного клинкера.

Запасы глин составляют по категориям А+В+С1 – 25972 тыс.тонн.

Месторождение глин Илекское в Актюбинской области, в 3 км на север от                г.Актобе.

Продуктивная толща представлена красно-бурой глиной с линзами зеленовато-серой триас-юрского возраста. Выявлена пластообразная горизонтальная залежь длиной 870 м, шириной 480 м, мощностью до 10 м.

Химический состав глин, %: SiO2 - 50,4-61,9; TiO2 - 0,07-1,3; Al2O3 -13,4-23,9; Fe2O3 – 5,7-13,2; СаО – 1,3-3,2; MgO – 1,9-3,5; SO3 - 0-0,06; п.п.п. - 3,7-10,6.

Лабораторные технологические испытания установили пригодность глин для получения портландцемента.

Запасы глин составляют по категориям А+В – 21322 тыс.тонн.

Месторождение суглинков и глин Аксуатское в Западно-Казахстанской области, в 22 км от г.Уральска.

Месторождение сложено вверху плотными суглинками, в средней части коричневой пластичной глиной, внизу слоем рыхлых суглинков.

Глина и суглинки по химическому составу и повышенному силикатному модулю могут быть использованы для производства портландцемента при условии введения в шихту пиритных огарков как корректирующей добавки.

Запасы глин и суглинков составляют по категориям А+В+С1 – 25569 тыс.тонн.

Месторождение крупное,комплексное.

Месторождение глин и суглинков Шекубаевское в Костанайской области, в 15 км южнее от ж-д ст. Денисовка.

Полезная толща представлена четвертичными глинами и суглинками мощностью 10,9 м.

Химический состав, %: SiO2 - 40,08-87,65; Fe2O3 – 1,14-19,54; Na2O+K2O – сл.4,3; СаО – 0,14-5,6;  MgO – 0,03-2,57; SO3 - сл.-0,35; п.п.п. - 7,12-13,6.

Глины и суглинки пригодны для производства портландцемента.

Общие запасы глин и суглинков месторождения составляют по категориям А+В+С1 - 68296 тыс.м3.

Месторождение крупное.

Месторождение глин Акмолинское в 7 км от ж-д ст. Астана.

Месторождение представлено площадной корой выветривания каолинового профиля по аргиллитам карбона. Выявлена пластообразная горизонтальная залежь глин. Длина ее 1400-1500 м, ширина - 50-550 м, мощность 10-30 м, глубина залегания 0,3-4,9 м.

Химический состав глин, %: SiO2 - 47,3-72,36; TiO2 - 0,64-1,87; Al2O3 - 10-23,37; Fe2O3 – 4,81-18; СаО – 0-2,03; MgO – 0-4,18; Na2O – 0,11-0,64; K2O – 0,82-2,42; SO3 - 0-0,15; п.п.п. - 5,59-9,65.

Технологические испытания установили пригодность глин для производства портландцемента марок 600 и 700.

Запасы составляют по категориям А+В+С1 - 29247 тыс.м3, забалансовые -15576 тыс.м3.

При организации цементного производства может являться основным, базовым для отработки месторождением.

Месторождение глин Майкаинское в Павлодарской области, в 27 км северо-восточнее от рудника Майкаин.

Продуктивная толща представлена пластообразной залежью глин палеогена мощностью от 6,6 до 20,2м.

Залежи верхнего и нижнего горизонтов пластообразной формы, залегают горизонтально. Длина их 3700м, ширина 970м. Мощность верхней залежи 0,1-8м, глубина залегания кровли 0,2-7,5м. Мощность нижней залежи 2,5-17,4 м, глубина залегания кровли 0,2-15,5м.

Химический состав глин, %: SiO2 - 51,54-61,37; Al2O3 - 16,67-21,65; Fe2O3 – 6,53-10,48; СаО – 0,31-2,44;  MgO – 1,36-2,46; SO3 - 0,9-4,71; R2O3 - 1,18-3,20.

Минеральный состав глин верхней залежи – гидрослюдисто-бейделлитовый, нижней – гидрослюдистый. Пластичность глин колеблется от 17,4 до 28,15.

Глины пригодны для получения цемента марки 600.

Запасы глин по категориям А+В+С1 – 89803 тыс.м3.

Месторождение глин Пограничное в Павлодарской области, в 90 км северо-восточнее от г.Экибастуза.

Продуктивная толща представлена пестроцветными глинами среднего миоцена. Залежи глин всех трех горизонтов имеют пластообразную форму, горизонтальное залегание, длину 5500 м, ширину 1500 м.

Химический состав глин, %: SiO2 – 25,52-79-25; Al2O3 - 6,95-22,62; Fe2O3 – 3,28-10,88; СаО – 0,14-26,8; MgO – 0,05-6,36; Na2O + K2O – 1,8-3,52; P2O5 -0,002-0,293; SO3 - 2,77.

Технологические испытания установили, что глины пригодны для производства цемента.

Запасы глин по категориям А+В+С1 - 68942 тыс.м3, забалансовые –        99532 тыс.м3.

Месторождение крупное.

Месторождение суглинков Астаховское в Карагандинской области, в       3,5 км северо-западнее от г.Караганды.

Продуктивная толща представлена четвертичными лессовидными суглинками. По минеральному составу суглинки однородны. Глинистая составляющая представлена монтмориллонитом, присутствуют гидрослюды, кварц, полевой шпат и обломки карбонатных пород.

Усредненный химический состав суглинков, %: SiO2 - 55,5; Al2O3 - 11,4;  Fe2O3 – 5,45; СаО – 8,39;  MgO – 2,11;  R2O - 2,99; SO3 - 0,46.

Полузаводскими испытаниями установлена возможность получения портландцемента марки 600.

Запасы суглинков по категориям А+В+С1 - 38,9 млн.тонн.

Месторождением суглинков Чернореченское в Жамбылской области, в     13 км на север от ж-д ст. Кант.

Верхнечетвертичные суглинки с редкими включениями карбонатных включений имеют мощность 5,9-15,7 м.

Усредненный химический состав суглинков, %: SiO2 - 56,7; Al2O3 - 11,2; Fe2O3 – 5,1; СаО – 11,0;  MgO – 3,0; Na2O + K2O – до 4.

Пригодны для производства портландцемента марки 500, служат сырьевой базой Шуйского (г.Кант) цементного завода.

Запасы составляют по категориям А - 678 тыс.т, В - 1890 тыс.т, С1 - 3337 тыс.тонн.

Месторождение суглинков Кусакское в Алматинской области, в 9,8 км от пос. Троицкое.

Месторождение представлено четвертичными лессовидными суглинками мощностью 14-35 м.

Химический состав суглинков, %: SiO2 - 53,29-58,21; Al2O3 - 12,12-13,5; Fe2O3 – 3,97-4,7; СаО – 8,26-10,89; MgO – 2,11-2,5; Na2O + K2O – 4,04-5,14; SO3-0,02-0,84; п.п.п – 7,79-10,82.

Суглинки месторождения пригодны для производства цемента марки 600.

Запасы суглинков по категории С1 - 9717 тыс.м3.

Месторождение суглинков Экпендинское в Алматинской области, вблизи пос. Экпенды.

Представлено четвертичными лессовидными суглинками мощностью 20-  25 м.

Химический состав суглинков, %: SiO2 - 53,39-56,96; Al2O3 - 11,29-13,45; Fe2O3 – 4,05-4,55; TiO2 - 0,45-0,54; P2O5 - 0,13-0,16; СаО – 2,95-11,7;  MgO – 2,1-2,73; R2O – 4-4,57; п.п.п – 8,66-11,4.

Суглинки пригодны в качестве глинистого компонента для производства портландцемента марки 600.

Месторождение суглинков Чильбастауское в Жамбылской области, 2,3 км ж-д ст. Отар.

Месторождение представлено верхнечетвертичными суглинками мощностью 3,21м, выходящими на поверхность.

Химический состав суглинков, %: SiO2 - 61,35; Al2O3 - 13,82; Fe2O3 – 4,51; СаО – 9,21;  MgO – 2,49; SO3 - 0,71; R2O – 4,11; п.п.п – 6,59.

Месторождение глин Жанасемейское в Восточно-Казахстанской области, в 5 км от ж-д ст. Жана-Семей.

Месторождение представлено двумя горизонтальными линзообразными залежами миоценового возраста. Длина залежей 700-2000 м, ширина 400-2000 м, мощность 3,5-5,3 м.

Химический состав глин, %: SiO2 - 53,12-66,0; TiO2 - 0,35-0,8; Al2O3 - 13,06-17,87; Fe2O3 – 3,81-7,16; СаО – 3,04-7,66; MgO – 1,6-2,52; SO3 - 0,07-2,56; P2O5 - 0,12-0,94.

Минеральный состав глин, %: каолинит, гидрослюда – 54,7-73,4; кварц – 22,6-35,3; полевой шпат – 1,2-1,4; кальцит – 0,9-3,9; гипс – 0,5-0,8. Глины тонкодисперсные, однородные, пластичные (26,06-56,18).

Полузаводские технологические испытания установили, что глины месторождения могут быть использованы в качестве глинистого компонента для получения высококачественного портландцемента М-400 и 500.

Запасы глин составляют по категориям А+В+С1 – 12470 тыс.м3.

Месторождение глин Жанасемейское (участки IV и V) в Восточно-Казахстанской области, в 10 км от цементного завода.

На участке IV залежь суглинков пластовой формы, горизонтального залегания, имеет размеры 1600х400-620 м, мощность 0,5-4,4 м.

Минеральный состав суглинков, %: полевой шпат 30-45, кварц 25-30, гидрослюда 19-31, кальцит 8-9, гипс 0,5-1,0.

Участок V сложен миоценовыми глинами. Глины выполняют корытообразную впадину в мезозойской коре выветривания по песчано-алевритовым сланцам. Размеры залежи 2500х200-1000м, мощность 1,0-18,25 м.

Глины монтмориллонитовые, тонкодисперсные, высокопластичные, зеленовато-серые.

Химический состав суглинков, %: SiO2 - 58,46-65,42; TiO2 - 0,14-1,0; Al2O3 - 11,61-13,21; Fe2O3 – 4,0-5,1; СаО – 3,81-6,63; MgO – 1,86-2,84; п.п.п. – 6,12; P2O5 - 0,23-0,61; R2O - 2,04-5-16; MnO – 0,64-1,14; SO3 - 0-2,7.

Технологическими полузаводскими испытаниями установлена пригодность суглинков месторождения для производства портландцемента.

Запасы суглинков по категориям А+В+С1 – 6312 тыс.т., по С2 – 926 тыс.т.; добыто с начала разработки 275 тыс.тонн.

Месторождение крупное, эксплуатируется с 1958г. Семипалатинским цементным заводом.

Месторождение суглинков и глин Урунхайское в Восточно-Казахстанской области, в 22 км северо-восточнее от г.Серебрянска.

Основная залежь суглинков имеет длину 2000-2500 м, ширину 700-800 м, мощность 1,4-15,9 м. Глубина залегания кровли 0,4-1,4 м. Вторая залежь, представленная плотной глиной, имеет длину 700-800 м, ширину 400-800 м, мощность 1,8-15,9м. включает 13 % запасов месторождения.

Химический состав суглинков, %: SiO2 - 54,72-63,14; Al2O3 - 14,67-19,07; Fe2O3 – 5,42-6,64; СаО – 1,64-9,45; MgO – 1,83-2,66; Na2O + K2O – 2,7-4,8; SO3 - 0-0,1; R2O3 - 3,3-3,7; п.п.п. – 4,91-10,64.

Полузаводские технологические испытания установили пригодность суглинков и глин для получения цемента марки 500-600.

Запасы суглинков и глин, составляют по категориям А+В+С1 – 18834 тыс.т, в том числе по А – 187 тыс.т, В – 4361 тыс.т, С1 – 14286 тыс.тонн.

Месторождение крупное, разрабатывается.

Потребитель – Усть-Каменогорский цементный завод.

Контрольные вопросы

- Обобщить сведения о минерально-сырьевой базе производства цемента в РК, ЮКО - оценить сырьевое обеспечение

- Выполнить сравнительный анализ месторождений сырьевых источников глинистых и суглинистых компонентов для цементной шихты в производстве портландцемента в РК, ЮКО

Лекция 25

План лекции

- Минерально-сырьевая база производств цемента, асбестоцемента, извести и строительного гипса: месторождения сырьевых источников карбонатного компонента для цементной шихты

Месторождения сырьевых источников карбонатного компонента для цементной шихты

Все месторождения карбонатных пород Казахстана, пригодные для производства цемента, по своему генезису относятся к морскому осадочному типу. Наиболее качественным сырьем для цементной промышленности являются известняки нижнего турне, характеризующиеся постоянством химического состава. Из сырья этих месторождений выпускается портландцемент марок 300-500, цемент для асбоизделий марки 400, шлакопортландцемент марок 300-400 и белый цемент марок 300-400.

Известняки визейского яруса нижнего карбона также отрабатываются цементными заводами, характеризуются они несколько более высоким содержанием кремнезема и оксида магния, что впрочем, не отражается на качестве цемента.

Наиболее высококачественный портландцемент марок 400-500 выпускается на «Стандартцемент» и Усть-Каменогорском заводах. Карагандинский и Семипалатинский заводы выпускают цемент марки 400, а Сас-Тюбинский цементный завод перешел на выпуск белого и цветного цемента марок 300-400.

При оценке карбонатного сырья для производства цемента исходят из свойств готового продукта - клинкера, качество которого определяется его химическим и минеральным составом, обеспечивающим необходимые значения коэффициента насыщения (КН), а также силикатного и глиноземного модулей.

Для высококачественных цементов коэффициент насыщения может колебаться в пределах 0,89-0,62. Силикатный модуль должен находиться в пределах 1,7-3,5, глиноземный – 1-2,5. Вредными примесями в цементом сырье и клинкере являются оксид магния, серный ангидрид, пятиокись фосфора.

По ГОСТу 10178-85 (2002) содержание отдельных компонентов в портландцементном клинкере не должно превышать: оксид магния – 4,5%, серного ангидрида – 3%, двуокиси титана – 5%, пятиокиси фосфора – 1,5-2%, оксид марганца – 2,5-3%, суммы щелочей – 0,5-1%.

Единых требований к карбонатным породам, употребляемым в цементом производстве, не существует. Практикой установлено, что для производства портландцемента могут быть использованы карбонатные породы с содержанием оксида кальция не менее 43,5%, оксид магния не более 3,4%. Содержание кремнезема, глинозема и оксида железа должно обеспечить необходимые значения коэффициента насыщения, силикатного и глиноземного модулей. При отклонении их от нормы в шихту вводят корректирующие добавки - пиритные огарки, кварцевый песок и др. Для производства магнезиальных цементов используются доломиты.

Месторождение известняков Казыгуртское в Южно-Казахстанской области, в 30-35 км юго-восточнее от г. Шымкент.

Продуктивная толща сложена серыми и темно-серыми известняками визейского яруса, местами окремненными. Месторождение состоит из двух участков которые представляют единый пласт, разделенный полосой окремненных известняков шириной до 150 м. Участки включают две пластообразные промышленные залежи известняков. Длина залежи Северного участка 2350 м, ширина 760 м, мощность 45-212 м. Залежь Южного участка имеет длину 1320 м, ширину 1010 м, мощность 0-100 м. Южная залежь потенциально пригодна в качестве строительного камня, залежь Северного участка разрабатывается в качестве цементного сырья.

Химический состав известняков, %: SiO2 - 0,07-10,2; TiO2 - 0,01-0,19; Al2O3 - 0,01-2,73; Fe2O3 – 0,09-2,48; СаО – 40,88-57,6; MgO – 0,14-2,88; MnO – 0,02-0,2; Na2O – 0,06; K2O – 0,08-0,1; P2O5 - 0,01-0,12; SO3 - 0,01-0,22; п.п.п. – 34,0-43,91.

Технологическое опробование показало, что известняки с добавлением суглинков Текесуйского месторождения, золошлаковых отходов Шымкентской ТЭЦ-3 и каолина Ангренского месторождения пригодны в качестве карбонатного компонента для производства портландцемента марок 400, 500.

Запасы известняков, пригодных для цементной промышленности, составляют по категориям А+В+С1 – 267100 тыс.м3.

Месторождение разрабатывается. Потребитель – Шымкентский цементный завод.

Месторождение известняков Састобинское в Южно-Казахстанской области, в 1,5 км к югу от ж-д ст. Састобе.

Продуктивная толща известняков относится к верхам нижнего турне нижнего карбона. Залежь имеет пластообразную форму. Длина ее 160-1800 м, ширина 260-400 м, мощность 31-127 м, глубина залегания кровли до 5 м.

Химический состав известняков, %: SiO2 - 0,1-5,4; Al2O3 - 0,02-1,4; Fe2O3 – 0,01-1,8; СаО – 50,1-55,5; MgO – 0,1-2,8; MnO – 0,002-0,01; P2O5 - 0,007-0,02; SO3 - до 0,73; п.п.п. – 39,31-43,1.

Состав известняков, %: кальцит – 98 с размером зерен 0,1-1,5 мм, халцедон-2, кварц с зернами неправильной формы, редкие зерна доломита, остатки микроорганизмов.

Лабораторными и полузаводскими испытаниями установлена пригодность известняков для производства белого цемента I, II и III сортов.

Запасы известняков по категориям А+В+С1 - 67323 тыс.тонн.

Месторождение разрабатывается с 1939г. Потребитель сырья – Састобинский цементный завод.

Месторождение известняков Караташское в Южно-Казахстанской области, в 4,5 км северо-западнее от ж-д ст. Тогуз.

Выявлена промышленная пластовая залежь известняков, длина 1000 -    1560 м, ширина 200 м, мощность до 290 м, глубина залегания кровли 0,1-10 м.

Химический состав известняков, %: SiO2 - 1,1-6,01; Al2O3 - 0,15-2,06;  Fe2O3 – 0,17-4,52; СаО – 48,85-54,95;  MgO – 0,23-1,37; SO3 - 0,07; п.п.п - 37,38-43,9.

Запасы известняков составляют по категориям А+В+С1-31209 тыс.тонн.

Месторождение известняков Таштобинское в Южно-Казахстанской области, в 5 км от ж-д ст. Састобе.

Известняки светло-серые тонкослоистые, залегают в виде пластообразной залежи мощщщностью 25-75 м.

Химический состав известняков, %: SiO2 - 0,03-3,69; Al2O3 - 0-1,58; Fe2O3 – 0,1-2,38; СаО – 49,8-55,57; MgO – 0-5,19; п.п.п - 39,99-44,1.

Известняки пригодны для производства портландцемента.

Запасы известняков составляют по категориям В+С1 - 29269 тыс.тонн.

Месторождение известняков Терс-Бутак в Актюбинской области, в 11 км от пос. Новохерсонского.

Продуктивная толща представлена известняками франского яруса нижнего девона, мощностью 50 м.

Химический состав известняков, %: СаО – 48,1; MgO – 1,14-1,76; SiO2 – 8,34; Fe2O3 – 1,18; Р – 0,014; S – 0,02.

Известняки могут применяться в производстве извести и портландцемента.

Запасы известняков составляют по категории С2 – 13807,7 тыс.м3.

Месторождение мела Семиглавомарское в Западно-Казахстанской области, в 54 км от ж-д ст. Шипово.

Выявлен один пласт мела, залегающий горизонтально, размером 1200х16 м, мощностью от 0,5 до 46,9.

Химический состав мела, %: SiO2 - 0,64-4,96; TiO2 - 0,014-0,049; Al2O3 - 0,13-3,37;  Fe2O3 – 0,11-1,52; СаО – 50,54-54,29;  MgO – 0,43-0,66; Na2O – 0,02-0,15; K2O – 0,08-0,25; P2O5 - 0,0107-0,15; SO3 - 0,067-0,227; п.п.п. – 37,01-43,94.

Минеральный состав мела, %: карбонат кальция  - 90-95; примеси – кварц, глинистые минералы - гидрослюды, каолинит.

Технологические испытания показали, что мел характеризуется высоким содержанием СаО и является сырьем для производства портландцементного клинкера.

Запасы мела составляют по категориям А+В+С1 – 77055 тыс.тонн.

Месторождение мергелей Сары-Булакское в Актюбинской области, в 20 км от ж-д ст. Тамды.

Пласт мергелей залегает горизонтально. Длина его 9000 м, ширина 120-500 м, мощность 3-15 м, глубина залегания 0-10 м.

Химический состав мергелей, %: SiO2 - 5,57; Al2O3 - 1,44;  СаО – 50,14;  MgO – 0,5; SO3-0,31; п.п.п. – 40,79.

Мергели с вводом корректирующих добавок могут быть использованы как основное цементное сырье.

Запасы мергелей по категории С2 составляют 15835 тыс.м3.

Месторождение известняков Шекубаевское в Костанайской области, в        7 - 17 км к юго-западу от ж-д ст. Денисовка.

Выявлено три линзовидных залежи известняков. Длина их от 1850 до 3900 м, ширина 250-700 м, мощность 40-118 м.

Химический состав известняков, %: SiO2 - 0,1-17,76; TiO2 - 0,01-0,93; Al2O3 -0,02-2,84;  Fe2O3 – 0,01-3,84; СаО – 45,09-55,89; MgO – 0,12-2,04; MnO – 0,01-0,05; Na2O+K2O – 0,02-0,62; P2O5 - 0,001-0,09; SO3 - 0-0,15; п.п.п. – 36,45-43,69.

Известняки содержат, %: СаСО3 – 97,99, углистые и углисто-глинистые включения – 1, единичные зерна кварца, доломита и кальцита, кристаллики пирита и магнетита.

Разновидности известняков - светло-серые массивные, мелкокристаллические, темно-серые массивные, мелкополосчатые или пятнистые скрытокристаллические.

Из известняков в смеси с каолинами Алексеевского и Елтайского месторождений возможно получение белого портландцемента марки 400.

Запасы известняков по категориям А+В+С1 – 225250 тыс.тонн.

Месторождение крупное.

Месторождение известняков Пограничное в Северо-Казахстанской области, в 17,5 км от ж-д ст. Пески Целинные.

Продуктивная толща представлена серыми массивными известняками и мергелями среднего ордовика. На месторождении имеются три промышленных участка. На участке Северный выявлены две залежи известняков длиной 750-800 м, шириной 450-700 м, мощностью 46-71 м. На участке Южный – одна залежь известняков длиной 1750 м, шириной 325 м, мощностью 48-76 м.

Химический состав известняков, %: SiO2 - 2-10,24; Al2O3 - 0,44-3,23;  Fe2O3 – 0,44-2,9; СаО – 44,32-53,3; MgO – 0,5-1,63; Na2O+K2O – 0,2-0,71; P2O5 - 0-0,05; SO3-0,08-1,22; п.п.п. – 33,42-42,41.

Из известняков, мергелей и суглинков получен цемент марок 500-600.

Запасы известняков по категории С2 – 121000 тыс.тонн.

Месторождение известняков Астаховское в Карагандинской области в 1 км к западу от ж-д ст. Актау.

Продуктивная толща представлена серыми известняками турне. Залежь известняков имеет пластообразную форму. Длина ее 2360-2430 м, ширина 740-1380 м, мощность 120-400 м. Залежь выдержана по мощности и качеству полезного ископаемого.

Химический состав известняков, %: SiO2 - 0,5-33,43; СаО – 34,12-55,8; MgO – сл. – 0,67; Na2O - 0-0,18; K2O - 0-0,1; Na2O+K2O – 0-1,8; P2O5 - сл.-0,52; SO3 - сл.-0,18; R2О3 – 1,83.

Испытаниями установлена пригодность известняков для производства цемента марок 400-500.

Запасы известняков месторождения Новоастаховское, расположенного вблизи Астаховского, составляют по категории С2 - 240 млн.тонн.

Потребители сырья – Карагандинский и Новокарагандинский цементные заводы.

Месторождение известняков Таскольское в Акмолинской области, в 30 км от г.Астана.

Продуктивная толща представлена известняками карадока, мощностью 100 м.

Химический состав известняков, %: СаО – 50,04-55,96; MgO – 0,1-7,45; SiO2 - 0,1-1,22; R2О3 – 0,1-0,39.

Известняки пригодны для производства цемента.

Запасы составляют по категории С1 - 525000 тыс.т, по С2 – 750000 тыс.тонн.

Месторождение известняков Мынаральское в Жамбылской области, в       10 км к юго-востоку от ст. Мын-Арал.

Сырые известняки образуют пластообразные залежи. Параметры известняков - длина 2000 м, ширина 400 м,мощность 15-54 м.

Химический состав известняков, %: SiO2  - 0,22-72,92; Al2O3 - 0-13,42;  Fe2O3 – 0,1-7,2; СаО – 14,1-56,13;  MgO – 0,06-3,9; TiO2  - до 0,64; Na2O – до 0,35; K2O – 0-1,06; P2O5 - 0,21; SO3-0-1,12; СаСО3 - 72,51-98,74; MgСО3 - 0-5,1.

Лабораторными и заводскими испытаниями установлена пригодность известняков для получения портландцемента марок 400-500.

Запасы известняков по категориям А+В+С1 – 82614 тыс.тонн.

Потребитель сырья - Мынаральский цементный завод.

Месторождение известняков Агалатасское в Жамбылской области, в 18 км на север-восток от ст. Кант.

Продуктивная толща представлена пачкой известняков с прослоями песчаников. Известняки образуют пласт длиной 1500 м, шириной 400 м, мощностью 50-80 м.

Химический состав известняков, %: SiO2 - 1,46-15,96; TiO2 - 0,03-0,39; Al2O3 - 0,15-3,17; Fe2O3 – 0,49-2,47; СаО – 37,56-55,17; MgO – 0,15-2,58; Na2O – 0,1-0,5; K2O – 0,1-0,54; P2O5 - 0,03-0,07; SO3 - 0,01-0,1.

Известняки однородные, состоят в основном из карбонатов кальция с незначительной примесью доломита, пирита, лимонита, кварца.

Известняки являются сырьем для получения портландцемента марок 500-600.

Запасы известняков по категориям А+В+С1 - 51176 тыс.тонн.

Месторождение разрабатывается. Эксплуатируется Кантским цементным заводом с 1969г.

Месторождение известняков Экпендинское в Алматинской области, в 6 км от г. Текели.

Продуктивная толща представлена серыми и светло-серыми массивными средне- и мелкозернистыми известняками нижнего силура. Выявлены две пластообразные залежи мраморов и известняков. Параметры залежи известняков - длина 2000-2200 м, ширина 380-650 м, мощность 350-600 м, глубина залегания кровли 0,3-0,8 м.

Химический состав известняков, %: SiO2 - 0,8-1,2; Al2O3 - 0,05-0,39; Fe2O3 – 0,02-1,18; СаО – 53,37-55,82; MgO – 0,32-0,74; Na2O – 0,001-1,5; K2O – 0,002-1,35; P2O5 - 0,003-0,23; SO3 - 0,01-0,09; R2О3 – 0,002-0,07; СаСО3 - 97,19-98,5; п.п.п. – 41,67-43,7.

Из известняков (74,11%) в смеси с суглинком (23,7%) и колчеданными огарками (2%) в процессе двух обжигов получен цемент марки 600 и выше.

Запасы известняков составляют по категории С2 - 142092 тыс.тонн.

Месторождение мергелей Байхожинское в Кызыл-Ординской области, в    1 км от ж-д разъезда Акжар.

Продуктивная толща представлена мергелями среднеэоценового возраста мощностью 5 м. Мощность вскрыши до 2,6 м.

Химический состав мергелей, %:  SiO2 -12,64-13,02; TiO2 - 0,18-0,22; Al2O3 - 4,4;  Fe2O3 – 2,32-2,58; СаО – 41,4-42,54;  MgO – 0,34-1,44; SO3 - 1,81.

Мергели пригодны для производства портландцемента.

Запасы мергелей составляют по категории С2 - 7500 тыс.м3.

Контрольные вопросы

- Обобщить сведения о минерально-сырьевой базе производства цемента в РК, ЮКО - оценить сырьевое обеспечение

- Выполнить сравнительный анализ месторождений сырьевых источников карбонатного компонента для цементной шихты в производстве портландцемента в РК, ЮКО

Лекция 26

План лекции

- Минерально-сырьевая база производств цемента, асбестоцемента, извести и строительного гипса: месторождения сырьевых источников кремнеземистого компонента для цементной шихты

Месторождения сырьевых источников кремнеземистого компонента для цементной шихты

Диатомиты, трепелы, опоки – эти породы и близкие к ним по составу спонгилиты, радиоляриты, маршаллиты образуют особую группу кремнеземистых пород. Среди них различаются:

- породы, сложенные кремнеземистыми органогенными остатками;

- породы без явно выраженной органогенной структуры.

К первой группе относятся диатомиты, сложенные скорлупками диатомитовых водорослей.

Во вторую группу входят трепелы и опоки, которые сложены мельчайшими зернышками опала и халцедона.

Диатомиты – представляет собой белую, светло-серую или желтоватую, очень легкую породу, обычно состоящую из слабоцементированных частиц. Слоистость в диатомитах, как правило, слабо заметна. Панцири диатомитовых водорослей, представляющие собой полые микроскопические (0,03-0,15 мм) опаловые скорлупы, придают породе легкость и пористость.

Важным свойством диатомитов является их способность адсорбировать известь, вследствие чего они используются в качестве гидравлической добавки к цементному клинкеру.

Трепелы по внешним признакам и химическому составу очень сходны с диатомитами и представляют собой слабо сцементированную легкую пористую породу светло-серого или желтовато-серого цвета. Состоят трепелы из микроскопических округлых частиц опалового кремнезема. Пористость составляет обычно 60-64%.

Опоки по своему минералогическому и химическому составу близки к трепелам и отличаются от них только физическими свойствами – сцементированностью и твердостью. Состоят они, главным образом, из мельчайших округлых зерен опала.

Промышленное использование диатомитов, трепелов, опок и других кремнеземистых пород связано с их ценными физическими и химическими свойствами. К ним относятся:

- высокая пористость при значительной термостойкости, позволяющая использовать опаловые породы в качестве теплоизоляционного материала;

- относительно небольшая твердость и способность легко измельчаться в тонкий порошок;

- химическая стойкость по отношению к кислотам и щелочам, позволяющая применять диатомиты и трепелы в агрессивных средах;

- белый цвет, дающий возможность использовать диатомиты в качестве наполнителей в различных композициях.

Наибольшее практическое применение опаловые породы нашли благодаря своим адсорбционным и изоляционным свойствам.

Одним из наиболее крупных потребителей опаловых пород является цементная и строительная отрасли промышленности, использующие их в качестве гидравлических добавок.

Активность минеральных добавок определяется количеством извести в миллиграммах, поглощаемой из известкового теста одним граммом добавки в течение 30 суток.

Приуроченность опаловых пород к отложениям третичной системы определяет область развития опок, диатомитов, трепелов и спонгилитов на территории Республики Казахстан. Распространение их весьма неравномерно. Наибольшее развитие они получили на территории Актюбинской области, среди отложений палеогена. Здесь отмечаются месторождения высококачественных опок и диатомитов.

Месторождение диатомитов Утесайское в Актюбинской области, 2 км от   ж-д ст. Киргизская.

Месторождение представлено пластом диатомитов эоценового возраста, залегающим горизонтально на одновозрастных опоках и опоковидных глинах – длина 1800 м, ширина 900 м, мощность 0,5-18 м.

Химический состав диатомитов, %: SiO2 - 65,88-83,65; TiO2 - 0,42-0,8; Al2O3 - 8,36-14,0; Fe2O3 – 2,05-6,9; FeO – 0,06-0,29; СаО – 0,5-1,5; MgO – 0,62-1,64; MnО – 0,01-0,11; Na2O – 0,25-1,5; K2O – 0,9-1,44; P2O5 - 0,02-0,23; SO3 - 0,1-3,0; п.п.п. – 4,59-12,1.

Диатомиы состоят из панцирей кремнистых остатков диатомитовых водорослей, сцементированных кремнистым и глинистым материалом.

Диатомиты пригодны в качестве активной минеральной добавки в количестве 5-7 % при производстве белого и цветных портландцементов.

Запасы диатомитов составляют по категориям В+С1 - 16899 тыс.м3.

Месторождение диатомитов Киргизское в Актюбинской области, в 14 км на восток - юго-восток от ж-д ст. Эмба.

Месторождение представлено горизонтальным пластом диатомитов эоцена, мощность 5-45 м, глубина залегания 0,2-3,4 м.

Химический состав диатомитов, %: SiO2 - 62,6-78,3; TiO2 - 0,5-0,74; Al2O3 - 6,7-14,2; Fe2O3 – 2,27-6,33; СаО – 0,29-0,84;  MgO – 0,25-2,25; SO3 - 0,23-1,2; п.п.п. – 7,08-11,9.

Диатомиты на 80-90%, а иногда полностью состоят из панцирей диатомитовых водорослей, частично превращенных в опал.

Технологические испытания показали возможность использования диатомитов в качестве активных минеральных добавок при производстве белых и цветных цементов.

Запасы диатомитов по категориям А+В+С1 – 4766 тыс.тонн.

Месторождение опок Шиповское в Западно-Казахстанской области, в      2,8 км от ж-д ст. Шипово.

Месторождение представлено горизонтальной пластообразной залежью опок палеоценового возраста. Длина залежи 1200 м, ширина 400 м, мощность 6,64-28,7, глубина залегания кровли 0,2-6м.

Химический состав опок, %: SiO2 - 64,52-87,02; Al2O3 - 8-10,58;  Fe2O3 – 3,5-3,84; СаО – 0,32-4,73;  MgO – до 2,79; SO3 - до 1,95; п.п.п. – 2,06-10,16.

Минеральный состав опок, %: глинисто-опаловый материал – 78, кварц – 10, глауконит – 5, гидроокислы железа – 2-3, слюда – 2, полевые шпаты, циркон, турмалин – 1.

Технологические испытания показали, что опоки месторождения пригодны в качестве активной минеральной добавки в количестве 15 % при производстве портландцемента и сульфато-стойкого пуццоланового портландцемента.

Запасы опок составляют по категориям А+В+С1 – 21619 тыс.м3.

Месторождение опок Кудукское в Актюбинской области, в 2,5 км от ж-д  ст. Кудук.

Продуктивная толща представлена опоками эоценового возраста. Залежь длиной 800-100 м, шириной 400-700 м, мощностью 1,3-14,5 м, глубиной залегания кровли от 0 до 1,7 м.

Химический состав опок, %: SiO2 - 72,48-77,62; TiO2 - 0,5-0,74; Al2O3 - 9,52-11,07; Fe2O3 – 4,16-6,33; СаО – 0,85-1,64; MgO – 1,0-1,78; SO3-0,64-1,36; R2O - 11,5-20,0; CаCO3 - 2,46-2,99; п.п.п. – 4,49-5,29.

Продуктивная толща сложена аморфной массой опала и тонкодисперсным глинистым веществом с примесью зерен кварца, глауконита, лимонита, полевых шпатов, чешуек мусковита (до 10%).

Технологические лабораторные испытания показали, что введение в состав цемента добавок опок месторождения в количестве от 10 до 30% увеличивает марку исходного цемента с 420 до 600.

Запасы опок составляют по категориям А+В+С1 – 3486 тыс.м3.

Месторождение кварцево-спонголитовых песков Актогайское в Павлодарской области в 19 км.

Продуктивная толща представлена песками нижнего палеогена мощностью 0,25-15 м.

Химический состав песков, %: SiO2 - 91,3; R2O3 - 1,01; СаО – 1.42;  MgO – 0.05; SO3 - 0.4; K2O+Na2O - 0-0,64.

Пески могут использоваться как добавка в цемент.

Месторождение Новоильинское в Костанайской области, в 12 км от ж-д ст. Тобол.

Продуктивная толща сложена опоками с маломощными (5-30 см) прослоями глауконит-кварцевого песчаника и трепеловидных глин эоценового возраста. Выявлена одна пластообразная горизонтальная залежь опоки длиной 3000 м, шириной 2800 м, мощностью 4,4-14,9 м, глубина залегания кровли 0,7- 8 м.

Химический состав опок, %: SiO2 – 68,58-79,18; Al2O3 – 6,67-12,96; Fe2O3 – 4,16-7,14; СаО – 0,42-1,58; MgО – 0,97-2,39; SO3 – 0,05-1,85.

Минеральный состав опок, %: кварц – 52-60; монтмориллонит – 25-30; биотит и серицит – 3-10; рудные – 2-8; плагиоклаз, циркон – 1-4; глауконит – 2-7; опал – 1-2.

Технологические испытания, выполненные в лабораторных и полузаводских условиях, показали, что опоки месторождения пригодны для производства пуццолановых- и портландцементов.

Запасы опок составляют по категориям А+В+С1 - 26040 тыс.м3.

Месторождение Айсорское в Северо-Казахстанской области, у пос. Айсор.

Продуктивная толща представлена опоками мощностью 1,8-12,7 м. Мощность вскрыши 0,1-4,5 м.

Химический состав опок, %: SiO2 – 85,97; Al2 O3 – 5,34; Fe2 O3 – 2,99; СаО – 0,47; MgО – 0,49; SO3 – 0,041; п.п.п – 4,31. Активность опок от 157 до 400 мг/г.

Опоки пригодны для производства цемента.

Запасы опок составляют по категории С2 - 43600 тыс.м3.

Месторождение Александровское в Костанайской области, вблизи пос. Александровский.

В отложениях среднего-верхнего эоцена имеются выходы на дневную поверхность пластов светло-серых опок плотных, сильно трещиноватых, с окремненными прослойками. Средняя мощность пластов опок 1,8 м. Средняя мощность вскрыши 1,8 м. площадь участка 1830 тыс.м2.

Опоки обладают высокой уплотнительной способностью и рекомендуется для использования в качестве активной гидравлической добавки при производстве цемента.

Запасы опок и опоковидных глин по категории С2 – 65,471 млн.м3.

Месторождение Сергеевское в Костанайской области, вблизи пос. Сергеевского.

Продуктивная толща представлена опоками и опоковыми глинами среднего эоцена. Средние мощности по двум блокам 10,4 и 25,3 м. средние мощности вскрыши по блокам 5,55 и 21,85 м.

Поглотительная способность опок и опоковых глин 24,6-407,7 мг/г.

Их можно рекомендовать в качестве активной гидравлической добавки при производстве цемента.

Запасы опок и опоковидных глин по категории С2 - 65,471 млн.м3.

Месторождение Тогузакско-Шульгинское в Костанайской области, в 7 км от ж-д ст. Тогузак.

Полезная толща представлена опоками и опоковидными глинами среднего эоцена. Видимая мощность толщи 4,2-11,0. Мощность вскрыши 2,4-2,82 м.

Средняя активность опок и опоковидных глин 365,25 мг/г.

Опоки и опоковидные глины рекомендуется в качестве гидравлической добавки к цементу.

Запасы опок по категории С2 – 33,217 млн.м3.

Месторождение Кенаральское в 56 км от ж-д ст. Жаркуль.

Продуктивная толща представлена трепелами среднего эоцена, мощностью 2,3-14 м. Мощность вскрыши 0,7-15,6 м.

Химический состав трепелов, %:  SiO2 – 67,56-76; Al2O3 – 7,9-12,39; Fe2O3 – 3,37-5,29; СаО – 0,5-1,14; MgО – 1,11-1,94; влага – 4,26-6,58; п.п.п – 7,4-11,2.

Трепелы пригодны для производства цемента.

Запасы трепелов составляют по категории С2 - 4991 тыс.м3.

Месторождение Актогайское в Павлодарской области, в 19 км от                г. Экибастуза.

Продуктивная толща представлена кварцево-спонголитовыми песками нижнего палеогена мощностью – 0,25-15 м. Мощность вскрыши 0,2-1,8 м.

Химический состав спонголитовых песков, %: SiO2 – 91,3; R2O3 – 1,01; СаО – 1,42; MgО – 0,05; SO3 –0,4; K2 O + Na2 O – 0-0,64.

Пески могут использоваться как добавка в цемент.

Запасы песков составляют по категории С1 - 2454,7 тыс.м3.

Месторождение Экибастузское в Павлодарской области, в 6 км от ж-д ст. Экибастуз.

Продуктивная толща представлена спикуларенитовыми породами палеогена мощностью 0,4-6,7 м. мощность вскрыши 0,2-5,8 м.

Химический состав пород, %: SiO2 – 83,3; Fe2O3 – 1,93; СаО – 1,05; MgО – 0,61; SO3 – 0,63; R2O3 –1,63.

Породы могут использоваться как добавка в цемент.

Запасы составляют по категориям А+В – 776,7 тыс.м3, по С1 – 1175,5 тыс.м3.

Контрольные вопросы

- Обобщить сведения о минерально-сырьевой базе производства цемента в РК, ЮКО - оценить сырьевое обеспечение

- Выполнить сравнительный анализ месторождений сырьевых источников кремнеземистого компонента для цементной шихты в производстве портландцемента в РК, ЮКО

Лекция 27

План лекции

- Минерально-сырьевая база производств цемента, асбестоцемента, извести и строительного гипса: месторождения асбестового сырья

Месторождения асбестового сырья

Месторождение Бугетысайское в Актюбинской области, 80 км восточнее от ж-д ст. Эмба.

Выделяются три зоны асбестоносных гипербазитов. Наибольший практический интерес представляет Центральная зона. Параметры залежей колеблются в широких пределах от 37х30х75 м для мелких, до 250х50х12 м для крупных.

Химический состав антофиллит-асбеста, %: SiO2 - 57,58-58,78; TiO2 - 0,1; Al2O3 - 0,26-1,53;  Fe2O3 - 1,94-6,5; FeO - 5,78; СаО - 0,57; MgO - 29,47; MnO - 0,1; Na2O – 0,05; K2O – 0,04; H2O-н.о.2,48; H2O-0,44-1,42; F-н.о.; Р2О5-н.о.-0,2; Cr2О3-н.о.-0,13; NiO-н.о.-0,13; п.п.п.-н.о.-3,5.

Минеральный состав руд: антофиллит-асбест, тальк, серпентин, магнетит, антофиллит, флогопит, вермикулит и др.

Запасы асбестовых руд по категории С1: 1090 по С2-21,2 тыс.тонн.

Месторождение относится к категории промышленных.

Месторождение Жетыгаринское в Костанайской области, в черте               г. Жетыгара.

На месторождении выделено 5 асбестоносных залежей. Залежь Основная имеет размеры 80-400 х 3500м, на глубину прослежена до 600-800 м. Содержание асбеста 3,9%. Залежь Малая – асбестоносные серпентиниты на площади 60х500 м содержат 4,39%, асбеста. Залежь Новая – асбестоносная зона 300-400х1900 м имеет протяженность 100-150м при содержании асбеста 3,54%. Залежь Гейслеровская имеет площадь 100-200х2300 м, распространена на глубину от 150 до 300 м, содержание асбеста 5,62%.

На всех залежах асбестовые руды представлены крупно- и мелкосетчатым типами, что указывает на их большое сходство с рудами крупнейшего на Урале Баженовского месторождения хризотил-асбеста.

Асбест пригоден для изготовления шифера, асбоцементных труб и других изделий.

Запасы хризотил-асбеста, при среднем содержании асбеста 3,89 % составляют (руда/асбест) по категориям В - 138929/4295,9 т.; С1 - 556263/22731,5 тонн.

Разработка месторождения ведется Жетыгаринским асбестовым комбинатом объединения «Костанайасбест».

Месторождение Акжалское находится в Костанайской области, в 130 км северо-западнее от г.Жезказган.

Месторождение приурочено к Акжалской антиклинали, сложенной кристаллическими сланцами. В пределах Акжалского гипербазитового массива присутствует амфибол-асбест тремолит-актинолитового ряда и хризотил-асбест. Амфибол-асбестовая минерализация локализуется в краевых частях серпентинитовых тел, а зоны с хризотил-асбестовой минерализацией – внутри тел серпентинитов. Амфибол – асбестовая минерализация более распространена, она группируется в отдельные скопления и проявлена на Северном и Центральном участках, хризотил-асбестовая  - на Южном. На северном участке протяженностью 4,5 км вскрыто семь зон асбестоносности протяженностью до 1,5 км, мощностью от нескольких метров до 30 м. Содержание асбеста по сумме всех сортов 0,2-0,3%. На Центральном участке протяженностью около 2,5 км выявлено 17 зон асбестизации, насыщенных многочисленными прожилками актинолит-асбеста. Ширина зон до 180 м.

Содержание волокон асбеста I-III сортов – 0,36%, в отдельных пробах до 4-5%. Содержание микроасбеста в тальк-тремолитовых породах 10%. Асбестины (природная смесь тремолита и талька) формируют 30 зон и залежей, что характерно для крупных месторождений такого типа.

Актинолит-асбест в жилах продольно-волокнистый, длина волокон 20-25 см. Он обладает высокой кислото- и щелочостойкостью.

Асбест может использоваться в качестве наполнителя резино-технических изделий, огнезащитных покрытий, антикоррозийных мастик, эмалей и красок, алькидной голубой эмали ПФ-133, замазок и др. изделий.

Хризотил-асбестовая минерализация формирует две залежи на Южном и Центральном участках. Асбест продольно-волокнистый с немалитом, реже поперечно-волокнистый. Содержание волокна в руде 2-4%.

Прогнозные ресурсы по категории Р2 тремолит- асбеста 36 тыс.т, асбестина-17640 тыс.т, актинолит-асбеста 54 тыс.т, продольно-волокнистого асбеста -     11 млн.тонн.

Месторождение потенциально крупное.

Месторождение Ешкеольмес в Карагандинской области в 30 км к северу от          пос. Улытау.

Месторождение представлено двумя асбестоносными залежами. Западная залежь длиной 4309 м. Восточная залежь имеет длину 5200 м. Выделяются два типа руд: массивные серпентиниты с поперечно-волокнистым асбестом и  перемятые серпентиниты с продольно-волокнистым асбестом.

Усредненный химический состав асбестоносных серпентинитов, %: SiO2 - 40;  Fe2O3 - 5,3; FeO - 3; СаО - 0,8; MgO - 35; H2O - 11,4; СО2 - 1,5; прочие – 3.

Ешкеольмесский асбест пригоден: для асбестотехнических, асботекстильных, шифера, асбоцементных изделий.

Запасы хризотил-асбеста составляют (руда/асбест) – 790387,8/               10297 тыс.тонн.

Месторождение крупное.

Месторождение Азутауское в Восточно-Казахстанской области, в 7 км от озера Маркаколь.

Амфибол-асбестовая минерализация приурочена к граносиенитам Саркраминского массива. Форма массива изометричная, площадь 3-5 км2.

Асбест по оптическим, физическим свойствам и химическому составу диагностируется как магнезиородусит и родусит, которые в виде эластичных, полуломких и хрупких волокон светло-голубого и сине-голубого цвета соответственно образуют гнездовые скопления, прожилки и жилы.

Все разновидности родусит-асбеста обладают высокой химстойкостью и термостойкостью, радиационной стойкостью и сорбционной способностью.

Прогнозные ресурсы – 400 тыс.тонн по категории В2, что характеризует месторождение как крупное промышленное.

Контрольные вопросы

- Обобщить сведения о минерально-сырьевой базе производства асбестоцемента в РК, ЮКО - оценить сырьевое обеспечение

- Обобщить сведения о минерально-сырьевой базе производства извести в РК, ЮКО - оценить сырьевое обеспечение

- Выполнить сравнительный анализ месторождений асбестового сырья РК, ЮКО

Лекция 28

План лекции

- Минерально-сырьевая база производств цемента, асбестоцемента, извести и строительного гипса: месторождения гипсо-ангидритного сырья

Месторождения гипсо-ангидритного сырья

Гипс CaSO4·2Н2О является самым распространенным в природе минералом группы сульфатов. Различают следующие виды природного гипса: пластинчатый, волокнистый, зернистый, землистый, а также безводный сульфат кальцит – ангидрит.

Главными потребителями гипса являются цементное и гипсовяжущее производства, использующие до 70-75% всей его добычи. На втором месте стоит сельское хозяйство (22-27%), затем керамическая промышленность, где гипс используется для формовки, и лишь небольшое количество сырого гипса используется в бумажной промышленности, в производстве красок, изоляционных материалов и для других целей.

Гипс в Казахстане широко распространен и встречается в отложениях различного возраста - от девонских до четвертичных включительно. По генезису он относится к хемогенным отложениям. По морфологическим и генетическим признакам выделяют типы месторождений: пластовые, штокообразные, гипсовые шляпы соляных куполов, глиногипсовые и другие.

Качественные требования к гипсовому камню регламентируются ГОСТ 4013-82 «Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия». Согласно этому ГОСТу гипсовый камень разделяется на три сорта: I, II, III.

Содержание двуводной сернокислой соли кальция CaSO4·2Н2О в предварительно высушенном гипсовом камне должно быть :

- для I сорта не менее 90%;

- для II сорта не менее 75%;

- для III сорта не менее 65%.

Требования к гипсу в качестве строительного материала регламентируются ГОСТом 125-79 «Вяжущие гипсовые. Технические условия».

Гипс в больших объемах применяется и в производстве шлако-портландцемента, пуццоланового портландцемента. При производстве портландцемента добавляется около 3% гипса, а при производстве шлако-портландцемента – около 5%.

На гипс как добавку к цементам предъявляются те же требования, что и на камень для изготовления гипсовых вяжущих веществ. Содержание двуводного сернокислого кальция в предварительно высушенном веществе должно быть не менее 90% для I сорта, 75% - для II сорта и 65% - для III сорта.

Месторождение Шертское гипса и ангидрита расположено в 22 км к западу от г. Кентау и в 6 км к северо-западу от пос. Атабай.

Месторождение приурочено к отложениям башкирского яруса среднего карбона и представлено гипсо-ангидритовой залежью линзообразной формы (3400x1800 м) мощностью 1000 м, в том числе мощность гипсовой залежи 72 м.

Гипс развит в виде "корки" или шляпы по ангидритам.

На месторождени выделяются три природных типа: гипс (гипсовый камень), ангидрит (ангидритовый камень) и гипсо-ангидриты (гипсо-ангидритовый камень).

Средний химический состав их, в %:

- гипс 84,9 CaSO4·2H2O и 8,54 CaSO4; сумма гипсо-ангидрита 93,44;

- ангидрит 15,4 CaSO4 ·2H2O и 77,06 CaSO4;  сумма гипсо-ангидрита 92,46;

- гипсо-ангидрит 24,36-65 CaSO4·2H2O.

Минералами примесями являются кальцит, барит, кварц и пирит. В гипсовой залежи преобладает III сорт (55,5 %), в ангидритовой - I сорт (70,6 %), остальные сорта в равных количествах (9-10 %).

Гипс и ангидрит Шертского месторождения пригодны в качестве добавки в портландцемент и для получения серной кислоты.

Сырье пригодно также для высокопрочного обжигового гипса марок 100-120.

Запасы по промышленным категориям в количестве:

- гипс около 40 млн. тонн - A+B+С1;	около 2 млн. тонн - С2

- ангидрит около 60 млн. тонн-A+B+C1; около 2 млн. тонн - С2

Месторождение Баганалинское гипса и ангидрита расположено в Казгуртском районе в 12 км к северо-западу от пос. Каратас.

Месторождение представлено двумя крупными и одним небольшим линзообразными телами гипса и ангидрита, залегающими среди известняков и известняковых брекчий раннекарбонового возраста. Наиболее крупная западная залежь протягивается по простиранию на 1400 м при мощности 70 м; восточная - на 500 м при мощности в центральной части до 90 м; третья - на 200 м при мощности 20 м.

Полезное ископаемое представлено двумя горизонтами: верхний - гипсами и нижний - ангидритами. Гипсовый горизонт прослеживает по падению на глубину 15-20 м, затем переходит в ангидрит.

Ниже приводятся качественная характеристика гипса и ангидрита, результаты технологических испытаний по данным ТОО «Асыл-тас 2000».

Гипс Баганалинского месторождения белый, светло-серый, реже серого цвета, мелкозернистый, полосчатый. Ближе к поверхности слегка выветрелый, местами рыхлый, на глубине плотный и монолитный. Изредка встречается волокнистая разновидность - селенит.

Под микроскопом гипсовая руда состоит из кристаллов мелких таблитчатых, неправильных, тонких до игольчатых форм. На пятнистых участках гипс загрязнён пелитоморфным кальцитом и доломитом с примесями глинистого материала и гидрооксидами железа.

Химический состав гипса Баганалинского месторождения приводится в таблице 6.19.

Таблица 6.19

Химический состав гипса

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СаО | SO3 | SiO2 | А12О3 | Fe2O3 | MgO | Н2О |
| 28,34-43,80 | 43,07-46,50 | 0,0-4,40 | 0,0-1,24 | 0,0-0,35 | 0,18-0,69 | 19,113-20,90 |

Гипс Баганалинского месторождения имеет высокое качество, близкое к теоретически чистому и по всем параметрам относится к I сорту.

Объемная масса гипса – 2,11-2,86 г/см3, удельный вес 2,55-2,98 г/см3.

Технологические испытания гипса проводились в САИГИМСе и выявили следующее: сроки схватывания находятся в пределах - начало схватывания от 4,5 минут до 13,0, а конец от 6,5 до 19,75 минут.

Механическая прочность образцов и полуводного гипса определялась для двух сроков твердения: через полтора часа после затворения и после высушивания образцов до постоянного веса. Механическая прочность проб колеблется от 61,6 - 64,9 кг/см2 до 127,0-196,0 кг/см2.

Заводские технологические испытания проводились на заводе гипсовых изделий в г.Ташкенте.

Испытания механической прочности гипса, обожженного при различной температуре (140-170 °С) показали, что наиболее высокая механическая прочность фиксируется при 150 0С (оптимальная температура обжига). Предел прочности при сжатии образцов, обожженных при этой температуре составила 151,7кг/см2, т.е. значительно выше требований ГОСТа 125-79 (100кг/см), предусмотренных для первого сорта. Данный гипс удовлетворяет требованиям ГОСТа и по всем другим показателям.

Таким образом, обожженный гипс можно применять для производства формовочного, медицинского и высокопрочного гипса.

В заводских условиях была изготовлена опытная партия перегородочных плит (ГОСТ 6428-83) размером 800x400x30мм., механическая прочность которых оказалась значительно выше требований ГОСТа (72,5 при норме   35кг/ см2).

Гипсобетон, изготовленный в дозировке 1: 1: 1 (гипс, бетон, опилки) и предназначенный для производства крупноразмерных гипсо-бетонных панелей для перегородок удовлетворяет указанным требованиям.

Ангидрит макроскопически отличается от гипса более плотным строением и большим удельным весом. Цвет его серый и светло-серый, часто с полосчатой структурой.

Химический состав ангидрита Баганалинского месторождения приводится в таблице 6.20.

Таблица 6.20

Химический состав ангидрита

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СаО | SO3 | SiO2 | А12О3 | Fe2O3 | MgO | Н2О |
| 38,37-40,60 | 50,42-57,90 | 0,0-4,40 | 0,0-1,24 | 0,0-0,35 | - 0,24-0,81 | 0,0-5,9 |

Объёмный вес ангидрита - 2,87-2,91 г/см3, а удельный вес - 3,3-3,7 г/см3.

По всем параметрам ангидрит Баганалинского месторождения относится к лучшим маркам ангидритов, добываемых в мире.

Месторождение Бурлысайское гипса находится в Казыгуртском районе в 1,5 км от пос. Сайрам –Су.

Гипсовая залежь мощностью до 40 м представлена линзами среди известняков визейского яруса.

Химический состав гипса CaSO4·2H2O – 90%, MgO – 1,5%

Гипс Бурлысайского месторождения пригоден для строительного алебастра.

Месторождение Камжайлауское гипса и ангидрита находится в Казыгуртском районе в 12 км юго-восточнее пос. Сайрам-Су.

Гипс и ангидрит в виде линз мощностью до 120 м располагаются среди известняков визейского яруса в довольно труднодоступной горной местности.

Месторождение Шардаринское гипса находится в Шардаринском районе  в 3 км севернее г. Шардары.

Гипс в виде линз залегает среди меловых отложений, мощность достигает 25 м.

Химический состав загипсованных пород Шардаринского месторождения приводится в таблице 6.21.

Таблица 6.21

Химический состав загипсованных пород

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| нерастворимый остаток | СаО | MgO | SO3 | ппп | Н2О |
| 20,6-38,11 | 18,25-27,23 | 0,51-0,72 | 29,96-32,41 | 15,75 | 19,04 |

Содержание гипса в породе колеблется от 58,0 до 69,7.

Гипс Шардаринского месторождения пригоден для получения штукатурного раствора и строительного гипса II сорта.

Запасы гипса месторождения более 0,35 млн. тонн.

Контрольные вопросы

- Обобщить сведения о минерально-сырьевой базе производства строительного гипса в РК, ЮКО - оценить сырьевое обеспечение

- Выполнить сравнительный анализ месторождений гипсо-ангидритного сырья РК, ЮКО

Лекция 29

План лекции

- Минерально-сырьевая база производств цемента, асбестоцемента, извести и строительного гипса:  месторождения карбонатных пород для выжига извести

Месторождения карбонатных пород для выжига извести

Месторождение Сарбасское известняков находится в 3 км к северо-востоку от г.Кентау.

Выявлена пластообразная залежь известняков. Длина ее 1200м, ширина 320м, мощность 670м, глубина залегания кровли до 0,7м.

Химический состав известняков приведен в таблице 6.22

Таблица 6.22

Химический состав известняков месторождения Сарбасское

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O2 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | ппп |
| 0,64 - 1,41 | 0,25 - 0,85 | 0,21 - 0,34 | 40,36 - 55,76 | 0,18 - 13,92 | 0,02 - 0,06 | 41,16 - 42,79 |

Известняки пригодны для выжига извести 1 сорта.

Запасы известняков по категориям А+В+С1 - 28545 тыс. м3.

Месторождение Уш-Булактауское находится в 4,5 км юго-восточнее ж-д ст. Сас-Тобе.

Продуктивная толща представлена серыми массивными доломитизированными органогенно-обломочными известняками турнейского яруса нижнего карбона. Залежь имеет пластообразную форму. Длина ее 580м, ширина 380м, мощность 3,4-71, глубина залегания кровли до 9м.

Химический состав известняков приведен в таблице 6.23, содержание СаСО3 - 80,7 - 96,3; MgСO3 - 0,41-18,2.

Таблица 6.23

Химический состав известняков месторождения Уш-Булактауское

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O2 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | ппп |
| 0,92 - 4,8 | 0,41 - 2,89 | 0,15 - 1,64 | 45,3 - 54,5 | 0,2 - 6,62 | 0,01 - 0,17 | 38,1 - 44,8 |

Лабораторными испытаниями установлена пригодность известняков для производства извести 1 сорта по ГОСТу 9179-77.

Запасы известняков  по категориям А+В+С1 - 21700 тыс. т.

Месторождение Тюлькубасское, участок Новый находится в 4 км  на юго-запад от ж-д. ст. Тюлькубас.

Продуктивная толща представлена светло-серыми известняками визейского яруса нижнего карбона.  Длина залежи до 520м, ширина 70-170, мощность 15-93, глубина залегания кровли 0,3-30м.

Химический состав известняков приведен в таблице 6.24, содержание СаСО3 - 75,51 - 100,0; MgСO3 - 0,1-13,58.

Таблица 6.24

Химический состав известняков месторождения Тюлькубасское, участок Новый

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O2 | Fe2O3 | СаО | н.о. |
| 0,24 - 6,76 | 0,01 - 0,83 | 0,08 - 1,31 | 53,3 | 0,2 - 6,62 |

Из известняков, согласно ГОСТу 9179-77, можно получать негашеную кальциевую известь 1 сорта.

Запасы известняков по категориям А+В+С1, сотавляют 3447 тыс.т.

Месторождение Миргалимсайское находится в 1км севернее п.Миргалимсай.

Продуктивная толща представлена известняками и доломитами турне, мощность 300м. Мощность вскрыши 1,2м.

Химический состав известняков приведен в таблице 6.25.

Таблица 6.25

Химический состав известняков месторождения Миргалимсайское

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O2 | Fe2O3 | СаО | MgO |
| 0,18 - 1,72 | 0,23 - 0,57 | 50,74 - 54,76 | 0,36 - 2,62 |

Известняки пригодны для выжига извести.

Запасы на известь составляют по категории С1 590 тыс. м3.

Месторождение Тогузское находится в 2 км северо-западнее ж-д. ст. Ленгер.

Продуктивная толща представлена массивными, мелкозернистыми серыми и темно-серыми известняками визейского яруса нижнего карбона. Длина ее 400-440м, ширина 300-360м, мощность 120-171м, глубина залегания кровли 0,1-0,5м.

Химический состав известняков приведен в таблице 6.26.

Таблица 6.26

Химический состав известняков месторождения Тогузское

| Содержание оксидов, % по массе |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SiO2 | Al2O2 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | н.о | ппп |
| 2,36 - 13,2 | 0,01 - 1,56 | 0,04 - 0,94 | 49,0 - 55,38 | 0,01 - 0,74 | 0,01 - 0,93 | 1,2 - 8,0 | 13,0 - 41,68 |

Известняки пригодны для выжига воздушной извести при температуре 1100 0С.

Запасы известняков по категориям А+В+С1, 1465 тыс.т.

Месторождение Бадамское находится в 4км юго-западнее ж-д. ст. Бадам.

Месторождение площадью 6,5х0,8 км сложено известняками верхнего девона - нижнего карбона. Известняки темно-серые , мелкокристаллические.

Известняки пригодны для получения воздушной строительной извести 1 сорта (ГОСТ 9179-77).

Запасы по категориям А+В+С1, - 844 тыс.т., по С2 - 505 тыс.т.

Контрольные вопросы

- Выполнить сравнительный анализ месторождений карбонатных пород для выжига извести в РК, ЮКО

Лекция 30

План лекции

- Тенденции в развитии производства строительных материалов в зарубежных странах

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

По мнению аналитиков, развитию производства строительных материалов и конструкций в США, Японии, ФРГ и других странах с развитой рыночной экономикой свойственны следующие наиболее существенные тенденции.

Опережающее развитие производства стройматериалов и строительных конструкций, обеспечивающих значительное снижение массы зданий и сооружений.

Проектные решения при строительстве и реконструкции зданий и сооружений ориентированы на использование легких сборно-разборных конструкций. Так, масса конструкций их легких бетонов в 5 – 6 раз, а затраты на 20 – 25% меньше, чем при традиционных решениях из полнотелого кирпича и тяжелого бетона.

Опережающими темпами развивается производство и применение «суперлегких» ограждающих конструкций весом 360 кг/м2 из алюминиевых, стальных, асбестоцементных плит, утепленных высокоэффективными теплоизоляционными материалами, обеспечивающих снижение веса стен в 15 – 20 раз по сравнению с традиционными кирпичными.

Возрастание масштабов потребления энергосберегающих ограждающих конструкций, сопровождающееся ускоренным выпуском высокоэффективных теплоизоляционных материалов, дополнительным остеклением оконных проемов, дополнительной изоляцией стен и другими нововведениями. Актуальность их обусловлена тем, что лишь в сфере жилищно-коммунального хозяйства потребляется около 30% всей расходуемой энергии.

Роста доли материалов, изготовленных с применением вторичных сырьевых ресурсов и отходов промышленного производства в общей структуре материальных ресурсов. Это обеспечивает снижение затрат материалов и конструкций на 12 – 20%, позволяет расширить сырьевую базу, в 2 -3 раза снизить потребность в капитальных вложениях на развитие материальной базы строительства и одновременно решать задачу охраны окружающей среды.

Для производства таких строительных материалов широко используются отходы тепловой энергетики, металлургической и химической, горнорудной промышленности, а также бытовые отходы.

Дальнейшее увеличение в перспективном периоде доли материалов с заданными свойствами, обеспечивающими возможность осуществления строительства в экстремальных условиях и отдаленных труднодоступных районах, на шельфах, в условиях агрессивных сред и т.д. Прослеживается позитивная динамика по созданию и достаточно широкому применению в строительстве специальных видов бетона, строительных пластмасс, керамических и композиционных материалов.

Осуществляются качественные сдвиги в структуре производства отдельных видов материалов и конструкций. В этой связи по своей эффективности перспективны бетоны, армированные стекловолокном и применяемые для канализационных труб, подпорных стен, автострад, плит дорожных покрытий, в штукатурных работах для туннельного, шахтного и горного строительства и в других областях. Эти бетоны отличаются повышенной прочностью и высокой огнестойкостью. Конструкции и детали на основе такого бетона имеют небольшую толщину и вес. В настоящее время материалы, армированные волокнами, обходятся дорого, однако в будущем они составят серьезную конкуренцию конструкциям из пластмасс и стали.

Прослеживается тенденция увеличения объемов применения гипсовых изделий в строительстве, что обеспечивает значительную экономию материальных и трудовых ресурсов, сокращение стоимости строительства. Так, гипсобетонные панели по уровню материальных затрат на 20 – 30%, а по уровню трудовых затрат – в 1,2 – 1,4 раза экономичнее железобетонных.

Почти во всех развитых странах увеличивается доля применения пористо-пустовой керамики. Доля эффективной керамики в странах Западной Европы составляет 55 – 80% всего объёма применения керамических стеновых материалов. В целом, это обеспечивает ресурсосберегающий характер развития строительства, и эта тенденция прослеживается и в перспективе.

Возрастает роль новых материалов в техническом прогрессе, в обеспечении более экономичных технологических процессов, в создании прогрессивных видов продукции. Так, в США объем поставок новых, перспективных материалов составляет до 70 млрд. долл. в год, т.е. 14% поставок всех материалов.

Технический прогресс в области использования бетонных и железобетонных конструкций связан, прежде всего, с применением бетонов особо высокой прочности и лёгких бетонов.

Важным направлением технического прогресса является также применение быстротвердеющих цементов, новых видов добавок и армирования, включая армирование синтетическими волокнами.

Перспективным направлением существенного повышения качества производства изделий из бетонов является его химизация – введение в бетонную смесь реагентов, направленно действующих на её свойства, кинетику твердения и характеристику готовых изделий.

Из бетона пониженной плотности (лёгких и ячеистых) может изготавливаться до 70% всех видов железобетонных конструкций. Резко возрастает в бетоне доля полимерных связующих на основе эпоксидных полиэфирных и, некоторых новых полимерных соединений.

Сравнительные тенденции развития производства строительных материалов в ведущих зарубежных странах свидетельствуют об актуальности решения задачи ликвидации отставания в развитии материально-технической базы и создания необходимых условий для стабильного развития отечественного капитального строительства.

Контрольные вопросы

- Обобщить сведения, обосновать тенденции в развитии производства строительных материалов в зарубежных странах

ЛИТЕРАТУРА

- Адырбаева Т.А. Разработка технологии производства кислотоупорной керамики на основе минерального сырья и отходов промышленности Южного Казахстана: дисс. … к.тн.: 05.17.11/ Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова. –Шымкент, 2002. -132с.

- Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С., Айтулова Ж.М., Минулина А.А. Электротехнический фарфор на основе минерально-сырьевых ресурсов Казахстана. Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции  «Инновационные разработки и перспективы развития химической технологии силикатных материалов». – Ташкент, 2012. –С.38-40

- Адырбаева Т.А., Есимов Б.О., Сулейменов Ж.Т. Дубинина Е.С. Технология утилизации бывших в употреблении кислотоупорных кирпичей // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. –Москва. -2013. -№6. –С.100-101.

- Айтулова Ж.М. ОҚО волластониттерінің қолдануымен электротехникалық фарфор технологиясын өңдеу: дисс. ... маг.: 6N0720 / М. Ауезов атындағы Оңтүстік-Қазақстан. –Шымкент, 2010. -83б.

- Алимов Л.А., Воронин В.В. Технология производства неметаллических строительных изделий и конструкций. -М.: Инфра М, 2007. -442с.

- Бакунов В.С., Беляков А.В., Лукин Е.С., Шаяхметов У.Ш. Оксидная керамика: спекание и ползучесть. Учебное пособие. –М.: РХТУ им.Д.Менделеева, 2007. -584с.

- Бетехтин А.Г. Курс минералогии: учебное пособие. –М.: КДУ, 2008. -736с.

- Бобкова Н.М. Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных материалов: учебник для химико-технологических спец. вузов. -Минск: Вышэйш. шк., 2007. -301с.

- Бишимбаев В.К., Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Руснак В.В., Егоров Ю.В. Минерально-сырьевая и технологическая база южно-Казахстанского кластера строительных и силикатных материалов. Монография. – Алматы, 2009. – 266 с.

- Бишимбаев В.К., Есимов Б.О. Перспективы комплексного использования нерудных полезных ископаемых Южно-Казахстанской области // Геологическая наука и индустриальное развитие Республики Казахстан: матер. междунар. научно-практ. конф. –Алматы: ИГН им.К.И.Сатпаева, 2010. –С.156-160.

- Вакалова Т. В., Хабас Т. А., Погребенков В. М., Верещагин В. И. Глины. Структура, свойства и методы исследования. Учебное пособие. – Томск: Изд. ТПУ, 2005.- 260 с.

- Верещагин В. И., Козик В. В., Сырямкин В. И., Погребенков В. М., Борило Л. П. Полифункциональные неорганические материалы на основе природных и искусственных соединений. Монография. – Томск: Изд. ТГУ, 2002. – 359 с.

- Гончаров Ю.И. Сырьевые материалы силикатной промышленности.- Москва, 2009. – 123с.

- Дубинина Е.С. Разработка составов и технологии хозяйственно-бытового фарфора на основе природного минерального сырья Республики Казахстан: дисс. … к.т.н.: 05.17.11 / Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова. -Шымкент,  2010. -139с.

- Еремин Н.И. Неметаллические полезные ископаемые -М: Изд-во Московского универститета, 2007. – 460с.

- Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Айтуреев М.Ж., Дубинина Е.С. Обогащенные метасиликатами полезные ископаемые как сырье в силикатной технологии // Инновационные разработки и перспективы развития химической технологии силикатных материалов: матер. Республ. научно-практ. конф. – Ташкент, 2012. –С.97-99.

- Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С. К проблеме сырьевого обеспечения производств кислотоупорной керамики. Тезисы докладов Международной научно-технической конференции «Физико-химические проблемы в технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов». –Днепропетровск, 2013. -С.25-26.

- Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Алдаберганов С.К. Местные минерально-сырьевые ресурсы производства кислотоупорной керамики. Сборник трудов IIго научно-практического семинара с участием иностранных специалистов, посвященного 50-летию кафедры «Технология строительных материалов, изделий и конструкций» ТАСИ. –Ташкент, 2013. –Т.2. –С.154-156.

- Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С. Кристаллография и минералогия. Учебник для студентов специальности 5В075300 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов. –Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауэзова, 2013. -304с.

- Yessimov B.O., Adyrbayeva T.A., Dubinina E.S., Kurbanbayev M.E. High-voltage electrotechnical porcelain made of mineral raw materials of the Republic of Kazakhstan. International Conference of Industrial Technologies and Engineering (ICITE). -Shymkent: SKSU, 2014. №1 (10). -Р. 23-29

- Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С. Получение высокоэффективной химически стойкой керамики из местных минеральных ресурсов. Труды международной научно-практической конференции"Ауэзовские чтения - 13: "Нұрлы жол" - стратегический шаг на пути индустриаль-но-инновационного и социально-экономического развития страны". -Шымкент, 2015. Т.1. -С.90-95

- Ивлев В.А. Фибробетон в тонкостенных изделиях кольцевой конфигурации. Россия: дисс. ... к.т.н.: 05.23.05 / Уфимский государственный нефтяной технический университет. -Уфа, 2009. -167с.

- Кашкаев И.С., Шейнман Е.Ш. Производство глиняного кирпича. -М.: Ozon.ru, 2012. -278с.

- Кащеев И.Д. Химическая технология огнеупоров: Учебное пособие. –М.: Интермет Инжиниринг, 2007. -752с.

- Кулинич В.В., Сагунов В.Г., Ушкенов Б.С., Гуляева Н.Я., Бейсеев О.Б., Ведерников Н.Н., Антоненко А.А., Баякунова С.Я. Месторождения горно-рудного сырья Казахстана. Справочник. Том I. –Алматы, 2000. – 372с.

- Кулинич В.В., Ушкенов Б.С., Баякунова С.Я., Антоненко А.А., Каббо М.Д. Месторождения горно-рудного сырья Казахстана. Справочник. Том II. –Алматы, 2000. – 251с.

- Кулинич В.В., Антоненко А.А., Потеха А.В., Баякунова С.Я., Гойколова Т.В. Месторождения горно-рудного сырья Казахстана. Справочник. Том III. –Алматы, 2000. – 233с.

- Курбанбаев М.Е., Есимов Б.О., Адырбаева Т.А. Каолины месторождения "Союзное" как потенциальное сырье для производства электротехнического фарфора. Фундаментальные исследования. -Москва, 2015. №4. -С.88- 92

- Макарова И.А., Лохова Н.А. Физико-химические методы исследования строительных материалов: учеб. пособие. -2-е изд. перераб. и доп. -Братск: Изд-во БрГУ, 2011. -139с.

- Маневич В.Е. и др. Сырьевые материалы, шихта и стекловарение. –М.: РИФ «Стройматериалы», 2008. -224с.

- Минько Н.И., Нарцев В.М., Мелконян Р.Г. История развития и основы технологии стекла. –Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. -396с.

- Рабухин А.И., Савельев В.Г. Физическая химия тугоплавких неметаллических и силикатных соединений. – М: Инфра-М, 2008. – 303 с.

- Седельникова М. Б. Минералогия и петрография силикатных и оксидных материалов: учебное пособие / М. Б. Седельникова, Н. А. Митина, В. И. Верещагин; Нац. исслед. Томский политехнический университет (ТПУ). — Томск: Изд-во ТПУ, 2013. — 154 с.

- Семченко Г.Д. Неформованные огнеупоры.  Учебное пособие. -Харьков: НТУ "ХПИ", 2007. -304с.

- Сулименко Л.М. Общая технология силикатов. Учебник. - М.: ИНФРА, 2010. – 336 с.

- Шелби Дж. Структура, свойства и технология стекла: Пер с англ. Е.Ф.Медведева. –М.: Мир, 2006. -288с.

- Чернышев Е.М. и др. Сырье и материалы для керамической промышленности. Том 1 / - СПб.: Ютас, 2007. – 224 с.

- Шмитько Е.И. и др. Химия цемента и вяжущих веществ: Учебник. –СПб: Проспект науки, 2006. -206с.

Беген Омарович Есимов, Татьяна Амановна Адырбаева

Приоритетные строительные материалы

и их минерально-сырьевое обеспечение

Конспекты лекций

Редактор Есимов Б.О.

Подписано в печать «____» __________201_г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 12,2 п.л.

Тираж         экз. Заказ № _____

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета                    им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5