Министерство образования и науки

Республики Казахстан

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  государственный  университет

им. М. АуЭзова

Кафедра     «Металлургия»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

«Расчет равновесного распределения элементов

применительно к программному комплексу HSC-5.1»

к практическим занятиям по дисциплине

«Полный термодинамический анализ процессов в цветной металлургии»

для магистрантов специальности  6М070900 – «Металлургия»

и  к лабораторным занятиям по дисциплине

«Планирование и постановка научно-исследовательских работ»

для студентов специальности  5В070900 – «Металлургия»

Шымкент  2017

УДК  669.21/23

Составители:    Шевко В.М., д.т.н., профессор, Сержанов Г.М.,  доктор PhD, Каратаева Г.Е., к.т.н.,  Аманов  Д.Д., магистрант.

Методические указания «Расчет равновесного распределения элементов применительно к программному комплексу HSC-5.1» к практическим занятиям по дисциплине «Полный термодинамический анализ процессов в цветной металлургии» для магистрантов специальности  6М070900 – «Металлургия» и  к лабораторным занятиям по дисциплине «Планирование и постановка научно-исследовательских работ» для студентов специальности  5В070900 – «Металлургия». Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2017.- 13с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программами специальных  дисциплин для специальности «Металлургия»  и включают все необходимые сведения по выполнению тем  практических  и лабораторных занятий курса.

Методические указания предназначены для магистрантов и студентов  специальности  «Металлургия».

В методических указаниях приведена  методика  расчета равновесного распределения элементов применительно к программному комплексу HSC-5.1, которые могут быть использованы на практических и лабораторных занятиях, а также при выполнении самостоятельной работы студентов и магистрантов, курсовых работ и проектов.

Рецензент:

Зобнин Н.Н. – к.т.н., старший преподаватель   кафедры «Металлургия»  ЮКГУ им. М.Ауэзова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры (протокол №__  от _______2017г.) и  комитетом по инновационным технологиям обучения и методической обеспеченности высшей школы «Химическая инженерия и биотехнология» от ______2017г., протокол № __.

Рекомендовано к изданию  Ученым  Советом ЮКГУ им. М.Ауэзова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2017г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2017г

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Метод расчета равновесного распределения элементов применительно к программному комплексу HSC-5.1 | 5 |
| Пример реализации метода | 6 |
| Литература | 12 |

ВВЕДЕНИЕ

Методика расчета равновесного распределения элементов применительно к программному комплексу HSC-5.1 предназначена для высших учебных заведений, готовящих специалистов для предприятий металлургической, химической и силикатной промышленности, малого бизнеса и работы с индивидуальными клиентами.

Финской металлургической компанией «Outokumpu» разработан программный комплекс HSC-5.1 для расчета равновесного состава химически регулирующих систем.  Разработчики программного комплекса HSC-5.1 Chemistry  (Outokumpu) основывались на идеологии  консорциума SGTE (Scientific Group Thermodata Europe), которая  занимается созданием, поддержкой и распространением высококачественных баз данных,  предназначенных для рас чета равновесного состава химически реагирующих систем; объединение усилий исследователей разных стран с целью унификации термодинамических данных и методов их получения. В состав SGTE входят  специализированные  научные центры Германии, Канады, Франции, Швеции, Великобритании и США (www.sgte.org).

Расчет равновесного состава реагирующих веществ в программном комплексе «Outokumpu», основывается на принципе минимизации энергии Гиббса, производится при помощи  модуля  «Equilibrium Compositions». Задаваясь массой исходных веществ (в килограммах), температурой и давлением, программным комплексом производится расчет равновесных масс (в килограммах) продуктов взаимодействия. Результаты расчета выводятся в виде таблицы  и рисунка. Недостаток программы HSC-5.1 в этом случае заключается в том, что она не позволяет определить равновесную степень распределения  элементов  (в %) например, в зависимости от температуры, а следовательно не позволяет оценить эффективность изучаемого процесса.

Предлагаемый метод позволяет рассчитать равновесную степень распределения каждого элемента (в %) по продуктам (веществам), образующихся при взаимодействии составляющих исходной системы. Таким образом, представляется возможным определить влияние (температуры, давления) соотношение исходных веществ на равновесную степень распределения элемента в целевой продукт, например Ca в CaC2, кремния в FeSi, цинка в газообразное состояние  и т.п., и условия минимального распределения элементов  в нежелательные вещества, например кремния в газообразный SiO.

«Расчет равновесного распределения элементов применительно к программному комплексу HSC-5.1»

Для расчета термодинамических, и технологических задач в области металлургии финской металлургической компанией «Outokumpu»разработан программный комплекс HSC-5.1 [1]. В нашей работе термодинамическое моделирование было проведено также при помощи программного комплекса HSC -5.1 Chemistry разработанного Outokumpu Research Оу (Финляндия [1]). Разработчики комплекса основывались на идеологии консорциума SGTE (Scientific Group Thermodata Europe), которая занимается созданием, поддержкой и распространением высококачественных баз данных, предназначенных для расчета равновесного состава химически реагирующих систем; объединение усилий исследователей разных стран с целью унификации термодинамических данных и методов их получения. В состав SGTE входят специализированные научные центры Германии, Канады, Франции, Швеции, Великобритании и США (www.sgte.org). Программный комплекс HSC-5.1  содержит программный модуль Equilibrium Compositions который используется для расчета равновесия на основе принципа минимума энергии Гиббса исходя из выражения:

(1)

при ограничениях в виде системы линейных уравнений баланса массы вещества:

(2)

и условии нормировки:

(3)

где f-общее число фаз системы; Вj общее число независимого компонента	i в системе; ja- масса чисел, показывающих число j –тых независимых	   компонентов в фазе а системы; n- число независимых компонентов	системы; Cj-эмпирическая термодинамическая функция; Xa- общее число молей фазы а в системе;   Xj  Xa  — мольная доля зависимого j компонента  в фазе a; Yy- коэффициент активности j компонента.

Параметры равновесия термодинамической системы определяются решением математической задачи о нахождении экстремума с учетом всех ограничений с использованием функций Лангранжа и метода последовательных приближений Ньютона.

Алгоритм подготовки исходных данных к расчету этим программным модулем довольно подробно описан в [2,3].

Задаваясь массой исходных веществ (в килограммах), температурой и давлением, модуль Equilibrium Compositions программного комплекса HSC-5.1 производится расчет равновесных масс (в килограммах) взаимодействия  в исследуемой системе. Результаты расчета масс веществ системы (кг) выводится в виде таблицы  и рисунка.

Недостаток программного комплекса HSC – 5.1 заключается в том, что она не позволяет определить равновесную степень распределения элементов исходной системы в продукты взаимодействия (%), например в зависимости от температуры, давления, соотношения компонентов, а следовательно не позволяет оценить эффективность изучаемого процесса. Цель настоящей работы заключается  в создании метода расчета равновесного распределения элементов, применительно к программному комплексу HSC-5.1 с использованием модуля  Equilibrium  Compositions.

Поставленная цель достигается тем, что используя данные о количественном распределении веществ, полученные при помощи программного модуля Equilibrium Compositions комплекса HSC-5.1 равновесная степень распределения элементов (αЭ, %) рассчитывается из отношения массы элемента (кг) в продукте (GЭл (пр)) к массе элемента (кг) в исходной системе (GЭл (исх)) по формуле:

αЭ=GЭл (пр)GЭл (исх)·100                                                        (4)

Расчет массы элемента (эл) в исходной смеси (GЭл (исх)) производится по формуле:

GЭл (исх)=xAэлMi∙Gi                                                      (5)

где Aэл – атомная масса элемента, в исходном веществе

Mi– молекулярная масса исходного вещества

Gi – масса исходного вещества кг

x  -число кило-атомов элемента в исходном веществе

Расчет массы элемента (эл) в продуктах взаимодействия. ( GЭл (пр)), кг производится по формуле:

GЭл (пр)=nAэлMi(пр)∙Gi(пр)                                             (6)

где Aэл – атомная масса элемента вещества в продукте

Mi(пр)– молекулярная масса вещества продукта.

Gi(пр) –масса вещества в продукте, кг

n–  число кило-атомов элемента вещества в продукте.

После этого расчет степени распределения элемента проводится по формуле (4).

Пример реализации метода

Необходимо определить равновесную степень распределения кремния и железа в системе Fe2O3 – 2SiO2 – 7C (базовая реакция: Fe2O3 + 2SiO2 + 7C = 2FeS + 7CO). На первом этапе вводится в программу исходные количественные данные (159,692кг  Fe2O3, 120,168кг  SiO2 и  84,077кг С). Задается давление (например, 1бар),  температурный интервал (например, 1200-1800  ºС) и шаг (например, 100 градусов).

Влияние температуры на равновесное количественное распределение веществ (кг) в системе Fe2O3 – 2SiO2 – 7C, полученных при помощи программного модуля Equilibrium Compositions приведено в таблице 1 и рисунке 1.

Таблица 1 - Влияние температуры на равновесный состав (в кг) системы Fe2O3-2SiO2-7C при 1бар (табличный материал)

| Веще- ство | C:\HSC5\Gibbs\Fe2O3-2SiO2-7C .OGI |  |  |  |  | Температура℃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Phase | Units | MW g/mol | Min | Max | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| CO(g) | 1 | kg | 28.01 | 82.337 | 185.899 | 83.80 | 84.40 | 90.20 | 125.00 | 166.00 | 186.00 | 186.00 |
| FeSi | 4 | kg | 83.933 | 0 | 128.14 | 0.034 | 0.70 | 9.10 | 59.70 | 114.00 | 128.00 | 126.00 |
| SiO2 | 2 | kg | 60.084 | 0 | 120.169 | 120.00 | 120.00 | 113.00 | 75.60 | 29.50 | 0.22 | 0.00 |
| Fe | 4 | kg | 55.847 | 26.433 | 111.694 | 112.00 | 111.00 | 106.00 | 72.00 | 36.10 | 26.40 | 27.80 |
| C | 4 | kg | 12.011 | 4.27 | 48.33 | 48.00 | 47.80 | 45.30 | 30.30 | 12.70 | 4.27 | 4.28 |
| SiO(g) | 1 | kg | 44.085 | 0 | 16.415 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.38 | 3.49 | 15.60 | 16.00 |
| Si | 4 | kg | 28.086 | 0 | 7.59 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.62 | 2.11 | 3.27 | 3.83 |
| CO2(g) | 1 | kg | 44.01 | 0.004 | 1.33 | 0.16 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| Si(g) | 1 | kg | 28.086 | 0 | 0.622 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fe2O3 | 2 | kg | 159.692 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SiC | 3 | kg | 40.097 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Рисунок 1. Влияние температуры на равновесный состав (в кг)

системы Fe2O3-2SiO2-7C при 1бар (графический материал)

Как видно из таблицы 1 и рисунка 1  программный модуль Equilibrium Composition  программного комплекса HSC-5.1 не рассчитывает равновесное распределение элементов в рассматриваемой системе, а лишь рассчитывает равновесный количественный  комплексный состав в килограммах.

В соответствии с предлагаемой методикой для расчета равновесного распределения элементов на основе количества веществ, (кг) рассчитанное программным модулем Equilibrium Composition последовательно рассчитываются:

- массы элементов в исходной системе, кг

- массы элементов в продуктах взаимодействия, кг на основе количества веществ, (кг) рассчитанное программным модулем Equilibrium Composition

- равновесные степени распределения элементов в продуктах взаимодействия

Масса кремния в исходной смеси составляет:

GSi(исх)=АSiMMSiO2∙GSiO2=28,08660,084∙120,168=56,172,  кг

Масса железа в исходной смеси составляет:

GFe(исх)=2АFeMFe2O3∙GFe2O3=2∙55,85159,69=111,7кг.

Расчеты равновесной степени распределения кремния в кремний содержание соединения: в (FeSi, Si, SiOг,Siг, SiO2).

Расчет равновесной степени распределения кремния в FeSi   - αSi(FeSi)

при 1200  ºС αSi(FeSi)=ASiMFeSi∙GFeSi(пр)GSi(исх)∙100=(28,08683,933)∙0,03456,172∙100=0,02%

при 1300 ℃  αSi(FeSi)=(28,08683,933)∙0,7056,172∙100=0,417%

при 1400 ℃αSi(FeSi)=(28,08683,933)∙9,156,172∙100=5,42%

при 1500 ℃αSi(FeSi)=(28,08683,933)∙59,756,172∙100=35,56%

при 1600 ℃αSi(FeSi)=(28,08683,933)∙11456,172∙100=67,91%

при 1700 ℃αSi(FeSi)=(28,08683,933)∙12856,172∙100=76,25%

при 1800 ℃αSi(FeSi)=(28,08683,933)∙12656,172∙100=75,06%

Расчет равновесной степени распределения кремния в SiOг –αSi(SiOг)

при 1400℃ αSi(SiOг)=(ASiMSiO)∙GSiO(пр)GSi(иск)∙100=(28,08644,085)∙0,02156,172∙100=0,024%

при 1500℃ αSi(SiOг)=(28,08644,085)∙0,38156,172∙100=0,432%

при 1600℃ αSi(SiOг)=(28,08644,085)∙3,4956,172∙100=3,96%

при 1700℃ αSi(SiOг)=(28,08644,085)∙15,656,172∙100=17,69%

при 1800℃ αSi(SiOг)=(28,08644,085)∙16,056,172∙100=18,14%

Расчет равновесной степень распределения кремния в элементный кремний – αSi(Si)

При 1400℃ αSi(Si)=GSi(пр)GSi(исх)∙100=0,06356,172∙100=0,11%

При 1500℃ αSi(Si)=0,62256,172∙100=1,11%

При 1600℃ αSi(Si)=2,1156,172∙100=3,76%

При 1700℃ αSi(Si)=3,2756,172∙100=5,82%

При 1800℃ αSi(Si)=3,8356,172∙100=6,82%

Расчет равновесной степени распределения кремния в SiO2 – αSi(SiO2)

При 1200℃ αSi(SiO2)=ASiMSiO2∙GSiO2(пр)GSi(исх)∙100=28,08660,084∙12056,172=99,86%

При 1300℃ αSi(SiO2)=28,08660,084∙12056,172∙100=99,86%

При 1400℃ αSi(SiO2)=28,08660,084∙11356,172∙100=94,03%

При 1500℃ αSi(SiO2)=28,08660,084∙75,656,172∙100=62,91%

При 1600℃ αSiSiO2=28,08660,084∙29,556,172∙100=24,54%

При 1700℃ αSi(SiO2)=28,08660,084∙0,21556,172∙100=0,18%

При 1800℃ αSi(SiO2)=28,08660,084∙6∙10-3556,172∙100=0,00%

Результаты расчетов сведены в таблицу 2.

На основании данных таблицы 2 строится графические зависимости  в координатах αSi–T (рисунок 2).

Таблица 2. Влияние температуры на равновесную степень распределения кремния (αSi,%) в системе Fe2O3-2SiO2-7C

| αSi,% | Температура,℃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| αSi(SiO2) | 99,86 | 99,86 | 94,03 | 62,91 | 24,55 | 0,18 | 0,00 |
| αSi(FeSi) | 0,02 | 0,42 | 5,42 | 35,56 | 67,91 | 76,25 | 75,06 |
| αSi(SiOг) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,43 | 3,96 | 17,69 | 18,15 |
| αSi(Si) | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 1,11 | 3,76 | 5,82 | 6,82 |
| ΣαSi | 99,88 | 100 | 99,59 | 100,02 | 100,17 | 99,95 | 100,03 |

Рисунок 2. Влияние температуры на равновесную степень распределения кремния

(αSi,%) в системе Fe2O3-2SiO2-7C

Правильность расчета подтверждается суммарной степенью распределения кремния (ΣαSi). В идеальном случае (ΣαSi) должна быть равна 100%. Из таблицы 2 следует, что для кремния ΣαSi составляет - 99,88-100,17.

В таблице 3 на рисунке 3 приведена информация о равновесной степени распределения железа в системе Fe2O3-2SiO2-7C, рассчитанная по предлагаемой методике.

Таблица 3. Влияние температуры на равновесную степень распределения кремния (αFe, %) в системе Fe2O3-2SiO2-7C

| αFe, % | Температура℃ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| α(FeSi) | 0,02 | 0,42 | 5,42 | 35,57 | 67,91 | 76,25 | 75,06 |
| α(Fe) | 100,28 | 99,38 | 94,91 | 64,46 | 32,32 | 23,64 | 24,89 |
| α(Fe2О3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΣαFe | 100,28 | 99,80 | 100,33 | 100,03 | 100,23 | 99,89 | 99,95 |

Рисунок 3. Влияние температуры на равновесную степень распределения кремния  (αFe,%) в системе Fe2O3-2SiO2-7C

Из приведенного материала следует, что суммарная степень распределения железа при постоянной температуре составляет 99,95-100,33%

Подобным образом можно рассчитать  равновесную степень распределения в системе углерода и кислорода.

Для ускорения расчетов равновесной степени распределения элементов, полученный материал  обрабатывается в табличном процессоре «Microsoft Office Excel».

Литература

- Roine A. Outokumpu HSC Chemistryfor Windows. Chemical Reaction and Equilibrium loft ware with Extensive thermochemical Database. Pori: Outokumpu Research OY, 2002 (in Eng)

- Удалов Ю.П.. Применение программных комплексов вычислительной и геометрической термодинамики в  проектировании  технологических процессов неорганических веществ: Метод. пособие. СПб.: СПбГТИ(ТУ). 2012.- 183 с.

- Агеев Н.Г., Набойченко С.С. Металлургические расчеты с использованием пакета прикладных программ HSC–Chemistry: учебное пособие: Екатеринбург: Издательство Урал.ун-та, 2016-124с.

Шевко В.М., Сержанов Г.М.,

Каратаева Г.Е., Аманов Д.Д.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

«Расчет равновесного распределения элементов

применительно к программному комплексу HSC-5.1»

Подписано в печать«___»____2017 г.            Бумага типографская.

Печать офсетная. Объем_1 п.л.             Тираж _____ экз.    Заказ № ______                                                                  Формат бумаги 60-84 1/16

_______________________________________________________________

(Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г.Шымкент, пр.Тауке-хана 5)