Ф. 7.03-20

Шевко В.М.,  Каратаева Г.Е.

ПЛАЗМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Сборник  лекций

Шымкент, 2016г

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет им.м.ауЭзова

Шевко В.М.,   Каратаева Г.Е.

ПЛАЗМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Сборник  лекций

для магистрантов  специальности   6М070900 - Металлургия

г.Шымкент, 2016г

УДК  669.187

ББК 34.3

Шевко В.М., Каратаева Г.Е.  Плазменные процессы/ Сборник лекций.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -139 с.

ISBN

В сборнике лекций  изложены  общие сведения от основных физических и химических процессах, проходящих в плазме  а так же областях использования низкотемпературной плазмы в металлургии и современных тенденциях в плазменной металлургии.

Сборник лекций  предназначен  для магистрантов специальности 6М070900 – Металлургия. Он может быть полезен для магистрантов и студентов родственных специальностей, а также для научных работников  и инженерно-технических специалистов, работающих в области цветной  и черной металлургии.

Рецензенты: Батькаев И.И. – д.т.н., профессор,  ЮКГУ им.М.Ауезова

Сержанов Г.М. – доктор PhD, гл. спец. ОФ НИЦ солевых

технологий

Джункабаев К.А.  – гл. технолог  ТОО «Ferrum vtor»

Сборник лекций рекомендован  к изданию Учебно-методическим советом  ЮКГУ им. М.Ауэзова, протокол  №     от «    » _      __  2016 г.

ISBN

©  Южно-Казахстанский государственный университет  им. М.Ауэзова, 2016г.

Содержание

| Лекция 1. Общая характеристика низкотемпературной плазмы………… | 5 |
| --- | --- |
| Лекция 2 Диссоциация газов при высоких температурах с образованием атомов и радикалов …………………………………………………………. | 11 |
| Лекция 3. Ионизация газов…………………………………………………. | 16 |
| Лекция 4. Рекомбинация газов……………………………………………… | 20 |
| Лекция 5. Дуговой разряд. Катодные и анодные явления в дугах……….. | 22 |
| Лекция 6. Основные химические реакции в плазме………………………. | 29 |
| Лекция 7, 8. Плазмообразующие газы (аргон, водород, азот, гелий). …. | 34 |
| Лекция 9. Организация плазменного процесса. Камеры смешения. ……… | 43 |
| Лекция 10. Плазмотроны с независимой дугой. ………………………….. | 47 |
| Лекция 11. Плазмотроны с зависимой дугой………………………………. | 53 |
| Лекция 12. Комбинированные электрические схемы плазмотронов…….. | 58 |
| Лекция 13, 14. Безэлектродные плазмотроны………………………………. | 63 |
| Лекция 15. Многодуговые плазменные реакторы. …………………………. | 72 |
| Лекция 16. Плазмотроны, используемые в металлургии. ……………….. | 76 |
| Лекция 17. Классификации процессов плазменной металлургии. ……… | 80 |
| Лекция 18. Термическое разложение. ……………………………………. | 83 |
| Лекция 19. Галогенирование . …………………………………………… | 90 |
| Лекция 20. Карботермическое восстановление металлов. ……………… | 93 |
| Лекция 21. Восстановление металлов из оксидов водородом………….. | 97 |
| Лекция 22. Восстановление металлов из хлоридов водородом. ………. | 101 |
| Лекция 23. Процессы окисления…………………………………………… | 104 |
| Лекция 24. Использование плазмы в металлургии стали и чугуна……… | 106 |
| Лекция 25. Использование плазмы в металлургии сплавов…………….. | 112 |
| Лекция 26. Плазменный переплав. ……………………………………….. | 116 |
| Лекция 27. Переработка отходов металлургии………………………… | 123 |
| Лекция 28. Восстановление вольфрама из оксида. ………………………. | 128 |
| Лекция 29, 30. Новые тенденции в плазменной металлургии. …………… | 133 |

Лекция №1

Общая  характеристика  низкотемпературной  плазмы

План:

1. Свойства низкотемпературной плазмы

2. Стационарная  и нестационарная плазма

3. Способы создания низкотемпературной плазмы

Плазменная металлургия – извлечение из руд, выплавка и обработка металлов и сплавов под воздействием плазмы.

Плазма - это четвертое  состояние вещества, в котором электроны оторвались и приобрели полную свободу движения. Потеряв часть электронов, атомы и молекулы приобретают положительный заряд, переходя в ионы. То есть плазма  - это газ, состоящий из положительно и отрицательно заряженных частиц, в таких пропорциях, что их общий  заряд равен нулю. Это состояние системы называется квазинетральным.

Название «плазма» было предложено в 1923г. американскими физиками Ленгмюллером и Тонксом. Помимо этого плазмой может называться любая газовая система, содержащая, по меньшей мере ≈ 1% молекул в ионизированном состоянии.

В земных условиях плазменное состояние вещества довольно редко и необычно. Но во вселенной основная масса вещества ионизирована. В звездах ионизация вызывается высокой температурой, в разряженных туманностях и межзвездном газе – ультрафиолетовом излучении звезд. Эта плазма (термоядерная) существует в области высоких температур порядка 103-106К.

Термоядерной плазмы ученые сталкиваются при исследовании термоядерных реакций. В солнечной системе из плазмы состоит Солнце. Является объектом исследований астрофизиков, геофизиков, физиков – ядерщиков. Наряду с высокотемпературной плазмой существует низкотемпературная плазма, имеющая температуру порядка 103-105К, представляющая частично ионизированный газ. У этой плазмы средняя энергия электронов не превышает 10эВ. Этот вид плазмы используется в металлургии, химической технологии

Низкотемпературной называют плазму, у которой средняя энергия электронов меньше характерного потенциала ионизации атома (< 10 эВ); температура её обычно не превышает 105 К. Плазма с более высокой температурой, называется горячей или высокотемпературной. Обычно Низкотемпературная плазма слабоионизованная, т. е. число нейтральных атомов и молекул значительно превышает число заряженных частиц – электронов и ионов. Отношение числа ионизованных атомов к полному их числу в единице объёма называется степенью ионизации плазмы. Поскольку кулоновское взаимодействие между заряженными частицами значительно сильнее, чем взаимодействие между нейтральными частицами, и это взаимодействие дальнодействующее, то наличие заряженных частиц в низкотемпературной плазме в большой степени определяет её свойства, в том числе электрические и электромагнитные. Много видов низкотемпературной плазмы существует в природе (рис. 1), создают низкотемпературную плазму и в различных специальных лабораторных системах (рис. 2). Низкотемпературная плазма в соответствии с физическими свойствами может быть стационарной, нестационарной, равновесной, неравновесной, идеальной, неидеальной.

Рисунок 1. Низкотемпературная плазма в природе

Рисунок 2. Параметры  лабораторной низкотемпературной плазмы

Стационарная низкотемпературная плазма обладает большим временем жизни по сравнению с временами релаксации в ней. Нестационарная (импульсная) низкотемпературная плазма живёт ограниченное время, определяемое как временем установления равновесия в плазме, так и внешними условиями. Плазма, время жизни которой превышает характерное время переходных процессов, называется квазистационарной. Например, плазма в канале молнии образуется и поддерживается в результате прохождения через него электрического тока. Характерное время установления равновесия в проводящем канале ~10-5 с, характерное время расширения (т. е. разрушения) этого проводящего канала ~10-3 с, поэтому в течение прохождения основной части тока через проводящий канал плазму в нём можно считать квазистационарной.

Равновесная и неравновесная низкотемпературная плазма.  Низкотемпературная плазма называется равновесной, если её компоненты находятся в термодинамическом равновесии, т. е. температура электронов, ионов и нейтральных частиц совпадает. В низкотемпературной плазме легко создаются неравновесные условия в результате селективного действия внешних электрических полей: электрическая энергия от них передаётся заряженным частицам, а те отдают её частицам газа при столкновениях. При таком способе введения энергии средняя энергия заряженных частиц может значительно отличаться от тепловой энергии нейтральных частиц. В первую очередь это относится к электронам, которые из-за малой массы неэффективно обмениваются энергией при упругом столкновении с нейтральными частицами газа. При этом не только средняя энергия электронов, но и вид распределения электронов по энергиям может существенно отличаться от равновесного.

T – температура газа: Те – температура электронов

Рисунок 3. Параметры равновесной и неравновесной низкотемпературной плазмы

Равновесная плазма обычно реализуется в газе при высоком давлении, где столкновения частиц происходят часто и скорость установления равновесия относительно велика. Примерами такой плазмы являются плазма дугового разряда при атмосферном давлении, плазма искрового разряда или молнии в атмосфере.

Характерным примером неравновесной плазмы является плазма тлеющего разряда или  плазмадугового разряда  400 К, тогда как средняя энергия электронов несколько эВ (рис. 3)  низкого давления; например, в плазме гелий-неонового лазера при давлении газа ~10 тор температура газа в центре разрядной трубки. Идеальная и неидеальная плазма. Плазма считается идеальной, если средне кинетическая энергия заряженных частиц (3/2)kT больше средней энергии её взаимодействия с окружающими частицами: , 32кT≫e2rD где е – заряд электрона, Т – температура, rD - дебаевский радиус экранирования. Идеальную плазму можно определить также как плазму, в которой число заряженных частиц в сфере с дебаевским радиусом велико. Оба определения приводят к одинаковому соотношению для параметров идеальной плазмы:

Ne6T3≫C. (1)

Числовой коэффициент С  для второго условия. Такое различие делает границу между идеальной и, если пользоваться первым условием и 1/96 в этом соотношении равен 9/32 неидеальной плазмой весьма размытой, а это означает, что в промежуточной области параметров неидеальность плазмы может существенно влиять на одни её свойства и не сказываться на других.
Неидеальная плазма с чисто кулоновским взаимодействием между частицами (полностью ионизованная) реально не существует. В такой плазме с большой скоростью происходит рекомбинация ионов и электронов с характерными временами значительно меньше атомных. За такие времена плотность заряженных частиц существенно падает, а их температура повышается и плазма перестаёт быть неидеальной. Неидеальная плазма существует в многокомпонентной системе, где возникают дополнительные условия стабилизации плазмы. Типичным примером неидеальной плазмы является плазма металла, которая сохраняется неидеальной за счёт сил взаимодействия с участием ионов решётки металла. Таким образом, неидеальная плазма существует при плотности частиц, сравнимой с плотностью конденсированного состояния вещества. Слабоионизованный газ всегда является идеальной плазмой. Неидеальную плазму можно также разделять на типы по способам её получения или использования: газоразрядная, пучковая, фоторезонансная, лазерная, ионосферная, солнечная, космическая плазма.

В низкотемпературной плазме потери заряженных частиц связаны с рекомбинацией электронов и ионов и с уходом заряженных частиц на стенки сосуда или за пределы занимаемого объёма. Для поддержания существования плазмы необходимы процессы ионизации, которые создают новые заряженные частицы. Наиболее старый и простой способ создания низкотемпературной плазмы – газоразрядный. Плазма создаётся в результате протекания в газе электрического тока между электродами, к которым приложена постоянно поддерживаемая разность потенциалов. Газовый разряд содержит ряд областей, различающихся по своим свойствам, и поэтому имеется несколько типов газовых разрядов.  Для газоразрядной плазмы характерна  квазистационарность, т. е. время её существования значительно превышает характерное время жизни отдельно выделенной заряженной частицы. Газоразрядному способу создания низкотемпературной плазме подобно создание плазмы при электрическом пробое газа, который осуществляется под действием разности потенциалов, приложенной к электродам. В этом случае получают импульсную плазму, которая распадается, как только электроды разрядятся. Пробой газа имеет несколько стадий, в итоге которых образуется проводящий канал – искровой разряд. Подобное явление имеет место в приземной атмосфере: молния – пробой газа между облаками или между облаком и землёй во время грозы.

Пробой газа может произойти за счёт высокой напряжённости электромагнитных волн при прохождении сфокусированного лазерного излучения через газ – лазерный пробой (см. Оптические разряды). низкотемпературная плазма, образовавшаяся при газовом пробое, распадается в результате рекомбинации и диффузии заряженных частиц. Такую плазму называют распадающейся плазмой или плазмой в послесвечении и используют для измерения скоростей рекомбинации и коэффициент диффузии заряженных частиц.

Под действием резонансного излучения образуется так называемая фоторезонансная плазма. Энергия фотонов резонансного излучения совпадает с энергией возбуждения атомов или молекул газа. Образуемые при поглощении резонансных фотонов возбуждённые атомы или молекулы при дальнейших столкновениях ионизуются. В качестве источника резонансного излучения используется разрядная лампа, содержащая данный газ, или перестраиваемый лазер. Этот способ генерации плазмы позволяет легко регулировать её параметры, поэтому фоторезонансная плазма применяется при создании плазменных нелинейных оптических элементов для преобразования и стабилизации частоты лазерного излучения, для создания источников ионов разного сорта, акустических источников и т. д. Фоторезонансная плазма отличается от газоразрядной плазмы по своим параметрам. В газоразрядную плазму энергия вводится через электроны, а от них она передаётся плазме, в фоторезонансной плазме энергия первоначально вкладывается в возбуждение атомов. Поэтому средняя энергия электронов в фоторезонансной плазме существенно ниже, чем в газоразрядной.

При прохождении электронного пучка через газ возникает пучковая плазма. Обычно для её создания используются пучки электронов с энергией в несколько сотен кэВ. Такие электроны свободно проходят через тонкие фольги и поэтому могут транспортироваться из электронной пушки в лабораторную установку, содержащую газ при более высоких давлениях. Основной процесс взаимодействия быстрых электронов с атомами или молекулами газа – ионизация атомов или ионов. Образуемые при этом вторичные электроны имеют энергию, в несколько раз превышающую потенциал ионизации атомов или молекул. Таким образом, при прохождении пучка электронов через газ энергия быстрых электронов преобразуется в энергию вторичных электронов (которая далее и используется) с высоким коэффициентом преобразования. Поэтому кпд устройств, возбуждаемых электронным пучком, достаточно велик. Например, кпд молекулярных, химических и эксимерных лазеров, возбуждаемых электронным пучком, > 10%. Однако основное достоинство возбуждения плазмы электронным пучком – возможность быстрого подвода энергии. Характерные времена возбуждения плазмы электронным пучком ~10-9 с. Благодаря этому электронный пучок используется не только для создания импульсной низкотемпературной плазмой, но и для предионизации. В мощных лабораторных устройствах электронный пучок создаёт однородную первичную плазму, которая далее развивается под действием электрического импульсного разряда.

В 1980-е гг. широкое развитие приобретала лазерная плазма. Лазер используется для различных технологических операций – обработки поверхностей, сварки, резки металлов и т. д. При взаимодействии лазерного излучения с поверхностью образуется лазерная плазма, которая, взаимодействуя с лазерным излучением, может поглощать его, препятствуя проникновению лазерного излучения к обрабатываемой поверхности. Лазерная плазма - специфически физический объект, требующий исследования в плане конкретных технологических процессов.

Имеется много других способов генерации низкотемпературной плазмы. Плазма может быть получена под действием жёсткого излучения, ионизующего газ (ионосфера Земли и других планет), в результате прохождения пучка ионов или нейтронов через газ. В качестве генератора низкотемпературной плазмы могут быть использованы радиоактивные источники.

Вопросы

1. Расскажите о распространении  плазмы в природе.

2. Каковы способы создания низкотемпературной плазмы?

3. Неравновесная плазма.

4. Равновесная плазма.

Литература

- Кулинич В.И.  Пространственные формы существования плазмы в электродуговых  установках. // Доклады НТС «Дуга-2000». Санкт-Петербург. 2002 –с.86-112.

- Краснов А.Н. и др. Низкотемпературная плазма в металлургии М.: 1970-187с.

Лекция №2. Диссоциация газов при высоких температурах с образованием атомов и радикалов

План:

1.Возбуждение атомов и молекул

2. Диссоциация молекул

3. Методы  расчета диссоциации

Перехода газа в состояние плазмы происходит при содержании частиц или при их взаимодействии с излучением. При этом происходят процессы возбуждения и диссоциации атомов, ионизация и рекомбинация газов.

Возбуждение атома  - это процесс перехода под воздействием подводимой энергии при поглощении фотонов или при столкновении  с другими частицами электрона атома на более удаленную от ядра орбиту с возрастанием внутренней энергии. В возбужденном состоянии атом может пребывать долго (порядка 10-8 с). Возбуждение атома и молекулы происходит в результате поглощения энергии (Wn).

Wn=h•V=E1-E2                                                                         (2)

где h – постоянная планка = 6,6256•10-34Дж•с; V – частота перехода; E1 и E2 – энергии начальных и конечных уровней энергии атомной системы.

Атом имеет лишь три степени свободы, тогда как у многоатомных молекул степень свободы может быть больше. Кроме того, молекула может совершать вращательное движение, н атомы в молекуле могут колебаться вблизи своих равновесных положений. С каждой степенью свободы связанна определенная энергия. Энергия, связанная с первыми тремя степенями свободы, кинетическая, а с остальными степенями – внутренняя энергия молекулы. Атомы в молекуле удерживаются только силами кулоновского взаимодействия.

В связи между ними более или менее упругие. Атому можно придать колебательное движение с помощью внешней энергии (так называемой энергии возбуждения молекулы). Эта энергия очень мала, величина ее меньше, чем минимальная энергия возбуждения атому.

Если поглощенная молекулой энергия преобразованная в колебательную энергию атомов, очень, высока, то связи между атомами могут нарушится, а молекула может быть расщеплена на более простые частицы. Этот процесс называется диссоциация. Характерная величина энергии, необходимой для расщепления молекулы, называется энергией диссоциации. Продуктами диссоциации могут быть фрагментированные молекулы, возбужденные или ионизированные атомы.

При нагреве молекулы веществ  распадаются на более простые частицы, т.е. происходит их диссоциация. Энергия диссоциации двухатомных молекул приведена в таблице 1

Таблица 1 - Энергия диссоциации двухатомных молекул.

| Молекула | Энергия диссоциации, эВ | Молекула | Энергия диссоциации, эВ | Молекула | Энергия диссоциации, эВ | Молекула | Энергия диссоциации, эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BaBr BaCl BaF BaH BaO BaS Br2 BrCl BrF BrO C2 CCl CF CH CN CO CaBr CaCl CaF CaH CaI CaO CaS Cl2 ClF ClO Cs2 CsBr CsCl | 2,8 2,7 3,8 1,8 4,7 2,4 1,97 2,23 2,4 2,4 6,2 2,8 4,7 3,47 8,4 11,1 2,9 2,8 3,1 1,7 2,8 5,0 3,0 2,48 2,6 2,8 0,45 4,3 4,4 | CsF CsH CsI Cu2 CuBr CuCl CuF CuH CuI CuO F2 H2 HD D2 HT T2 HBr HCl HF HI Hg2 HgBr HgCl HgF HgH HgI HgS I2 IBr | 5,0 1,9 3,6 0,2 3,4 3,7 3,0 2,9 3,0 4,8 1,6 4,48 4,51 4,55 4,52 4,59 3,75 4,43 5,9 3,05 0,06 0,7 1,0 1,8 0,38 0,36 2,8 1,54 1,82 | ICl IF IO K2 KBr KCl KF KH KI Li2 LiBr LiCl LiF LiH LiI LiO MgBr MgCl MgF MgH MgO N2 NBr Nh NO Ns Na2 NaBr NaCl | 2,15 2,9 1,9 0,51 3,95 4,4 5,1 1,86 3,33 1,1 4,4 4,8 6,0 2,4 3,6 3,4 3,2 3,9 5,0 2,2 3,4 9,76 2,9 3,6 6,5 5,0 0,73 3,8 4,2 | NaF NaH NaI NaK O2 OH Rb2 RbBr RbCl RbF RbH RbI S2 SH SO TlBr TlCl TlF TlH TlI ZnCl ZnH ZnI - - - - - - | 5,0 2,1 3,1 0,61 5,1 4,4 0,48 4,0 4,4 5,4 1,8 3,3 4,3 3,5 5,3 3,4 3,8 4,7 2,0 2,8 2,6 0,85 1,4 - - - - - - |

При температурах газовой атмосферы > 2500К, как показывают термодинамические расчеты и экспериментальные данные, необходимо учитывать присутствие в атмосфере заметных количеств атомарных частиц и радикалов. Так, в атмосфере, образующейся диссоциации водяного пара на молекулы H2 и O2 по реакции, обратной 2H2O ⇆ 2H2 + O2 возможно образование атомов O и H, радикалов OH, частиц HO2. При температурах  2500 К они образуются в сверхравновесных количествах по цепным реакция воспламенения и горения, при высоких температура – по реакциям термической диссоциации молекулярных частиц H2, O2, H2O.

Наиболее термодинамически вероятным являются следующие реакции:

H2⇆2H; ∆H°298K = 436, 173 Дж/моль;                              (3)

O2⇆2O; ∆H°298K = 495,374 Дж/моль;                               (4)

H2O⇆OH +1/2H2; ∆H°298K = 260 828 Дж/моль                 (5)

H2O⇆2H+O                                                                   (6)

Экспериментальное определение термодинамических характеристик этих реакций при очень высоких температурах, например калориметрическим методом, трудоемко и технически сложно. В связи с этим исключительное значение приобретают методами статистической термодинамики. Они позволяют с большой точностью определить термодинамические данные для одно и двухатомных части по результатам спектроскопических исследований. Они позволяют с большой точностью определить термодинамические данные для одно- и двухатомных частиц по результатам спектроскопических исследований.  Так для реакции H2 = 2H найдено следующее выражение для Константы равновесия

КP = QH2QH2exp-ΔH0RT×(mH32T2πκT)(mH232IH2) 1-exphνωκT×exp-∆H0RT,        (7)

где QH и QH2- суммы состояний H и H2; m – масса частицы; h и k  - постоянных Плана и Больцмана; IH2 – момент инерции молекулы H2; S – число симметрии, для H2 равное 2; v- частота колебаний ω – колебательное квантовое число, принимающее значения 0,1,2,3.

Для расчета по уравнению (6) можно принять следующие значения величин, найденные из спектроскопических данных IH2=0,467•10-10г/м3; hωκ=6000;H°0 =430146±4180 Дж. Например, для 2000 К при использовании этих данных получают значение константы равновесия, равное Kр = 3,9.10-3.

Аналогичным образом рассчитываются термодинамические характеристики других реакций диссоциации газов на атомы и радикалы, при помощи которых возможен расчет равновесного состава газовой атмосферы при температурах, когда атомные частицы и радикалы имеют значительные содержания и парциальные давления.

Рисунок 4. Температурная зависимость равновесного состава газовой фазы, образованной из CO2(a) и из H2O(б) до 4000°С

Результаты расчета показывают ( рис. 4), что уже при 3000°С и р = 101,325 Па концентрация одноатомных галлов H и O и радикала OH достигает одного порядка с молекулярным компонентами газовой фазы; кривые содержаний которых, а также OH проходят через максимумы. При 4000°С в газовой атмосфере преобладают H и O в соотношении близком к 2: 1, суммарное содержание других составляющих становится =10%

Другим способом расчета равновесного состава многокомпонентной газовой высокотемпературной атмосферы является определение экстремумов полных термодинамических функций. При этом нет необходимости подключать к расчету константы равновесия. Задача состоит  в определении состава, при котором, например, энергия Гиббса единицы массы системы при заданных G°Пi, p и T достигает минимального значения, т.е:

GП=∑GПi°+RTlпpiMi=GПmin,                     (8)

где G°П – стандартная энергия Гиббса; Mi – число молей i-го компонента в единицу массы системы.

При этом должны соблюдаться следующие дополнительные условия.

1.Закон сохранения вещества, выражаемый в обобщенном виде уравнением:

[Эj]=lК∑Mlnji,                                               (9)

где [Эj] – число атомов элемента в единице массы системы:nji – атомов элемента i в j-м химическом веществе.

Число уравнений равно числу химических элементов m.

2. Уравнение Дальтона

p=lk∑pi=lkpMMi,                                                (10)

где М- общее число молей всех компонентов на единицу массы системы.

Для рещения уравнений () – () удобно ввести соотношения:

p     M=z; pi=zMi; -p+lRzMi=0                                                                            (11)

и применить приведенную энергию Гиббса G*i = -G°i|T.

После этого определяется минимум функции

GПi*=GПТlКGПi*+Rlnz+Rln+RlnMiMi,                                                    (12)

где Gi*=Gi°T+(∆H0°iT.

Для определения минимума функции  и соответствующих к значений Mi и одного значения z при m условиях и одном условии  используется метод Лагранжа. Составляется вспомогательная функция Л от к +m+2 переменных, в которых входят к неизвестных чисел Mi, величина z, m неопределенных множителей λi и один множитель λp. Эта функция имеет вид:

Л(M1,M2,…Mk,z,λi1,λi2,…λim,λp)=lk(GПi*+Rlnz+RlnMi)Mi+lm{-[Эj]+lkMinji}λj-pλP+lkzMiλp.

Дифференцирование этой функции по Mi,z,λj,λp дает уравнения

1.∂Л∂Mi=GПi+Rlnz+R+RlnMi+lmnjiλj+zλp=0;                            (13)

2.∂Л∂λj=-Эj+lkMlnji=0                                                                        (14)

3.∂Лδλp=-p+lkMlnji=0                                                                           (15)

4.∂Л∂z=RzlkMl+λplkMi=0 или zλp=-R.                                           (16)

В связи с последним условием обобщённое уравнение производной

∂Л∂Mi=|GПi*+Rlnz+RlnMi+lmnjiλj.                                                      (17)

В качестве примера можно привести уравнении для расчета равновесного состава продуктов взаимодействия O2 и H2 (m=2) для заданной высокой T и заданного p. В них при T>2500K необходимо учитывать содержание шести (k=6) вида частиц: H2O, H2, O2, H, OH, O. Уравнение имеют вид:

GПH2O*+Rlnz+RlnMH2O+2,λH+λO=0;                                                (18)

GПH2O*+Rlnz+RlnMH2+2,λH=0;                                                           (19)

GПH2O*+Rlnz+RlnMO2+2λO=0\;                                                           (20)

GПOH*+Rlnz+RlnMOH+λH+λO;                                                             (21)

GПH*+Rlnz+RlnMH+λO=0;                                                                   (22)

GПO*+Rlnz+ RlnMO+λO=0;                                                                  (23)

-[O]+MH2O+MOH+2MH2+MH=0                                                                      (24)

-[H]+2MH2O+MOH=2MH2+MH=0                                                                    (25)

-p+zMH2O+zMH2+zMO2+zMOH+zMH+|zMO=0                                               (26)

Система состоит из к+m91=6+2+1=9 уравнений, которых достаточно для определения неизвестных MH2O, MH2, MO2, MOH, MH, MO, z,λH и λO, по ним определяется равновесный состав газовой фазы.

Вопросы

1. Явления, происходящие при возбуждении атомов и молекул.

2. Расчет равновесия диссоциации молекул через константу равновесия.

3. Расчет равновесия на основе минимизации ∆G°.

Литература

1. Жданов С.К., Курчаев В.А. и др. Основы физических процессов в плазме и  плазменных установках. М.: МИФИ. 2000 – 328с.

2.Рыжонков Д.И. и др. Теории металлургических процессов.– М.: Металлургия, 1989, 392 с.

3. Казачков Е.А. Расчёты по теории металлургических процессов. - М.: Металлургия, 1988, 288 с.

Лекция №3.  Ионизация газов

План:

1. Виды ионизации

2. Термическая ионизация

3. Ионизация смеси газов

Виды ионизации элементарных частиц весьма разнообразны. Рассмотрим основные из них.

А. Контактная ионизация атомов и молекул. Она происходит на границе газовой сферы с ограничивающими ее твердыми и жидкими телами. На торцах газового промежутка такими телами являются электроды, обладающие разными потенциалами. Поэтому ионизация на этих поверхностях является как результатом ударов электронов о поверхности электродов, так и следствием воздействия электрического поля электродов и приэлектродных  частей разрядного промежутка на среду.

Б. Фотоионизация элементарных частиц. Эта ионизация происходит при поглощении атомом излучения.

Для ионизации элементарных частиц необходима работа ионизации

a=hv= eоUi                                                          (27)

где ео- заряд электрона; (1,60210±0,00007)•10-19Кл.

v- частота излучения;

h- постоянная Планка.

Ui- потенциал ионизация данного газа.

hv- энергия фотона

Как видно из формулы (27), энергия, кванта пропорциональна частоте излучения. Для значительной части спектра излучения энергия кванта обычно бывает недостаточной для ионизации газов.

Только энергия квантов при частотах ультрафиолетового излучения и  выше становится больше работы ионизации паров щелочных металлов (Ca, Na). Большинство же газов и паров металлов не может быть ионизировано в результате однократного поглощения кванта излучения.

В. Ионизация элементарных частиц при соударении. В зависимости  от вида соударяющихся частиц различают ионизацию при соударении частиц с электронами и частиц газа с ионами.

Ионизация при соударении частиц газа с электронами. Работу ионизации можно выразить формулой:

ai=eUi                                                                  (28)

Очевидно, электрон только тогда ионизирует атом (или молекул), когда его кинетическая энергия в момент соударения с атомом будет равна или больше работы ионизации: (Эк), ЭК>dj или

mev22≥eoUi                                                                 (29)

Если кинетическая энергия движущегося электрона настолько мала, что его сближение (соударение) с нейтральной частицей не вызывает изменения величины их внутренней энергии, то соударение называют упругим.

Но соударение может быть и неупругим и привести либо к возбуждению нейтральной частицы, либо, если соблюдено условие (4).

Относительная ионизация зависит от энергии ионизирующего электрона. Относительная ионизация при увеличении энергии электрона растет почти прямолинейно, а потом падает, асимптотически приближаясь к некоторой постоянной величине. Это объясняется тем, что с увеличением скорости электрона уменьшается время его пребывания в зоне воздействия на нейтральную частицу и вследствие этого уменьшается вероятность ионизации.

Если газ находится в замкнутом объеме и не подвергается воздействию внешних ионизирующих факторов (облучение, электрическое поле  и т.д.), то в этом газе возможны следующие ионизационные процессы:

а. расщепление нейтральных частиц при соударении их друг с другом;

b. фотоионизация частиц, обусловленная тепловым излучением стенок, ограничивающих объем газов;

с. ионизация вследствие соударения нейтральных молекул и электронов, возникающих в газе благодаря первым двум процессам.

Теоретически все эти процессы должны происходить при любой температуре, практически же они начинают роль при температурах газа выше 2000-3000К.

Параллельно с ионизацией в газовом объеме происходит процесс деионизации – рекомбинация ионов и электронов в нейтральные частицы.

При установившемся состоянии процессы ионизации и рекомбинации уравновешивают друг друга и при данной температуре число электронов, ионов и нейтральных молекул является вполне определенным. Процесс ионизация и рекомбинации в газовом объеме можно выразить одним уравнением:

N+e0Ui↔N++e0                                           (30)

где

N - элементарные частицы в нейтральном состоянии;

e0Ui – работа ионизации;

e0 – элементарный отрицательный заряд;

N+ - положительно заряженные частицы.

Термической ионизации называется ионизация, вызванная в газе интенсивным тепловым движением его атомов (молекул) эта ионизация является разновидностью ударной ионизации. Энергию необходимую для ионизации атома получают только за счет соударений в тепловом давлении?

Предполагая, что газ при термоионизации находится в термодинамическом равновесии можно получить уравнение степени термической ионизации. Это уравнение вывел индийский ученный Сах:

x21-x2•p=4,9•10-4gpgg•T2,5e•f(T)                             (31)

где х - степень ионизации, т.е. отношения числа ионизированных молекул к полному числу молекул до ионизации в единице объема.

Однако в приведенном виде уравнение Саха имеет существенный недостаток. Оно не учитывает квантовых статистических весов состояния молекул gg  и образующийся gp.  Неучет  этих факторов может вызвать ошибку в определении степени ионизации в несколько раз.

Учет эти факторы, В.Л. Грановский, дает уравнение термической ионизации в следующем виде

x21-x2•p=4,9•10-4gpgg•T2,5е-11600UijT                           (32)

В таблице 1 приведены значения наименьших потенциалов ионизации и возбуждения для элементов,  которыми чаще всего приходиться встречаться в руднотермических процессах.

На рисунке приведены графики степени ионизации некоторых элементов в зависимости от температуры.

Таблица 2 – Наименьшие потенциалы ионизации и возбуждения некоторых элементов

| Название элементов | Порядковый номер | Атомный вес | Наименьший потенциал, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ионизация | возбуждения |
| Серебро | 47 | 107,9 | 7,54 | 3,65 |
| Алюминий | 13 | 27,0 | 5,96 | - |
| Углерод | 6 | 12,0 | 11,22 | - |
| Кальций | 20 | 40,1 | 6,10 | - |
| Хром | 24 | 52,0 | 6,74 | - |
| Медь | 29 | 63,6 | 7,69 | - |
| Железо | 26 | 55,8 | 7,83 | - |
| Калий | 19 | 39,1 | 4,33 | 1,6 |
| Магний | 12 | 24,3 | 7,61 | 2,7 |
| Марганец | 25 | 54,9 | 7,40 | - |
| Молибден | 42 | 96,0 | 7,35 | - |
| Натрий | 11 | 23 | 5,12 | - |
| Кремний | 14 | 28,1 | 7,94 | - |
| Азот Одноатомный Двухатомный |  |  |  |  |
|  | 7 | 14,0 | 14,5 | - |
|  | - | - | 15,8 | - |
| Кислород Одноатомный Двухатомный |  |  |  |  |
|  | 8 | 16 | 13,6 | 7,9 |
|  | - | - | 12, | - |

Рисунок 5.  Влияние температуры  на степень ионизации атомов

Для смеси нескольких газов вводят понятие о средней степени ионизации всей смеси, под которой понимают отношение числа всех ионизированных молекул к полному числу молекул в смеси до ионизации.

Если обозначить X степень ионизации, NO – число нейтральных молекул, а через NU – число ионизированных молекул k – того газа, то

X=NUNO+NU                                                                (33)

Средняя степень ионизации всей смеси

xрезikNUΣik(NO+NU)                                                                            (34)                                                           Между = xk и xрез  температурной и потенциалом ионизации существует следующие соотношение:

xрез1-xk∙xрез1-xрез∙p=4,9 ∙ 10-4∙gpkggkT2.5∙e11600Uik                                      (35)

где р – суммарное давление смеси, мм.рт.ст.

Контрольные  вопросы

- Виды ионизации.

- Формула Саха.

- Уравнение расчета ионизации смеси газов.

Литература

- Сисоян А.Г. Электрическая дуга в электрической печи. М.: Металлургия. 1974г.- 188с.

- Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

- Свенчанский А.Д., Смелянский М.Я. Электрические промышленные печи. Часть 2 М.: Энергия.1970г.-226с.

- Лесков Г.И. Электрическая сварочная дуга. М.Машиностроение. 1970.- 256с.

Лекция № 4. Рекомбинация газов

План:

1. Виды и механизм ионизации

2. Коэффициент  рекомбинации

Рекомбинацией называется процесс нейтрализации зарядов противоположно заряженных соударяющихся частиц, приводящий к исчезновению электрических зарядов в газовом промежутке.

Рекомбинация происходит в любом газе, в котором имеются свободные положительные и отрицательные заряды.

Кроме процесса ионизации, в газе  происходит и процесс нейтрализации заряженных частиц – так называемая рекомбинация.

Вследствие соединения двух частиц с противоположными зарядами рекомбинация является основной причинной убыли электронов и ионов в плотной плазме.

Существует три возможности взаимной рекомбинации ионов:

а) рекомбинация двух ионов с образованием нейтральной молекулы и излучением энергии:

A+B-→AB+hv;                                    (36)

б) рекомбинация двух ионов с образованием двух нейтральных возбужденных атомов:

-A+B-→A*+B*;                                     (37)

в) рекомбинация двух ионов при участии третьей, химически инертной частицы с образованием нейтральной молекулы и передачей высвободившейся энергии третьей частице:

M+A++B-→AB+M,                                      (38)

где М – третья, химически инертная частица, например атом инертного газа.

Два первых процесса, обусловленных соударениями двух частиц, имеет особо важное значение при очень низких давлениях. Последний процесс рекомбинации осуществляется при давлениях около 13,3 Па. Рекомбинировать могут как положительные, так и отрицательные ионы, а также электроны с положительными ионами.

В зависимости от того, каким способом высвобождается энергия при процессе рекомбинации, различают несколько механизмов рекомбинации.

Рекомбинация с превращением кванта энергии происходит тогда, когда электрон и ион образуют нейтральный возбужденный атом, а избыток энергии hvp излучается:

A+ + e→A* + hvp.                                    (39)

Вероятность участия этого механизма в рекомбинации также относительно мала, по порядку величины она примерно такая же, как и в случае механизма, описанного выражением.

Рекомбинация с диссоциацией происходит в отдельных газах, которые могут образовывать и двухатомные иона. При рекомбинации образуются два нейтральных атома. Избыток энергии частично расходуется на повышение их кинетической энергии. Участие этого механизма характеризуется высокой степенью вероятности:

A+2 + e → A* + A.                            (40)

Рекомбинация при участии трех частиц

A+ + e + e →A* + e                            (41)

-это процесс, обратный процессу ионизации в результате соударения с электроном. Избыток энергии компенсируется остаточным электроном. Вероятность участия этого механизма в рекомбинации также велика.

Процесс рекомбинации всегда связан с выделением энергии. При рекомбинации электрона с ионом выделяется энергия, равная энергии ионизации. При рекомбинации ионов электрические соотношения подчиняются более сложным законам.

Если обозначить через dz число рекомбинаций в единице объема за время dт,а через n- и n+ - концентрацию отрицательно и положительно заряженных частиц, то закон рекомбинации можно выразить следующим уравнением:

dz=αPn-∙n+dт,                                   (42)

где aP- коэффициент рекомбинации.

Предлагая равенство концентрации ионов и одноступенчатость процесса рекомбинации, т.е. dz=-dn-=-dn+=dn, получим закон уменьшения концентрации ионов в следующем виде:

-dndт=αpn2                                                                        (43)

Интеграл этого уравнения за промежуток времени т дает

1n=1n0+αPт,                                                              (44)

где n0 и n – начальная и конечная концентрации ионов того и другого знака.

Пренебрегая за малость, первым слагаемым, получим концентрацию ионов к концу периода:

n=1/αpт.                                                                     (45)

Коэффициент рекомбинации αр,м3/сек находится в весьма сложный зависимости от температуры находится в весьма сложной зависимости от температуры и давления, и для разных газов различен. Несмотря на то, что экспериментальное определение α представляет большие трудности, все же, на основании достаточно экспериментального материала, можно сделать некоторые выводы. В отношении давления установлено, что αр Л.Леб предлагает формулу

αР=1,73∙10-5(273Т)32(1M)22t0,81∙273T∙P760∙λiλg-f20,81∙273T∙p760∙λiλg,  (46)

где М – молекулярный вес газа, в котором происходит рекомбинация;

f – коэффициент, зависящий от вероятностей соударений отрицательных и положительных ионов;

р -  давление, мм.рт.ст.:

λi/λg – соотношение среднего свободного пути иона к такому же пути для молекулы в воздухе при нормальных условиях.

Из формулы видно, что с повышением температуры коэффициент рекомбинации падает. Это значит, что с понижением температуры рекомбинация увеличивается и объемные заряды быстро исчезают из разрядного пространства.

Коэффициент рекомбинации дугового разряда исследован мало, и трудно указать его значения. Некоторые авторы полагают, что они колеблются от 10-10 до 10-11. Зависимость же этого коэффициента от температуры в первом приближении можно выразить уравнением

αр = С/Т3,5.                                               (47)

т.с с увеличением температуры αр – уменьшается.

Еще одной характеристикой рекомбинации является время жизни электронов и ионов (τи),(τэ) Если τи и τэ возрастает, тогда процесс рекомбинации не получает развития. Время жизни определяется с помощью уравнения:

τi = 1/(ρi •hl);                                            (48)

где  αi – коэффициент рекомбинации электрон – ион см. на обороте.

ni плотность электрона или иона.

Среднее время жизни составляет, например, при плотности электрона 1020 частицы/м3, коэффициент рекомбинации электрон-ион 10-10см3/с составляет для электрона 10-4с.

Для ионов эта величина равно 10-8с.

Вопросы

- Типы рекомбинации.

- Механизм рекомбинации.

- Формула Леба.

Литература

- Сисоян А.Г. Электрическая дуга в электрической печи. М.: Металлургия. 1974г.- 188с.

- Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

- Свенчанский А.Д., Смелянский М.Я. Электрические промышленные печи. Часть 2 М.: Энергия.1970г.-226с.

- Лесков Г.И. Электрическая сварочная дуга. М.Машиностроение. 1970.- 256с.

Лекция №5.  Дуговой разряд.  Катодные  и анодные явления

План:

- Термоэлектронная эмиссия

- Автоэлектронная эмиссия

- Явления на аноде

Электрическая дуга, за счет которой существует плазма, представляет собой вид разряда в газе, характеризуемый большой плотностью тока и малым катодным падением.

В дуге можно отметить три области, весьма различны по характеру протекающих в них процессов. Непосредственно к отрицательному электроду (катоду) дуги прилегает область катодного падения напряжения. Далее идет ствол  дуги. Наконец непосредственно к положительному электроду (аноду) прилегает область анодного падения напряжения. Эти области схематично показаны на рисунке  5.

1-катод; 2 – анод; I – катодное падение; II – ствол дуги;

III – анодное падение

Рисунок 6. Строение дуги

Размеры областей катодного и анодного падений напряжения изображены на рисунке 5  сильно преувеличенными. В действительности их протяженность ничтожна мала. Например, протяженность ничтожна мала. Например, протяженность области катодного падения напряжения имеет величину порядка свободного пути электрона (меньше 1 мк). Протяженность области анодного падения напряжения обычно лишь несколько больше этой величины.

Область катодного падения напряжения характеризуется чрезвычайно высоким градиентом, который достигает десятков и сотен киловольт на сантиметр. Однако вследствие малой протяженности этой области падение напряжения в ней невелико – оно близко к потенциалу ионизации паров катода. Если катод  имеет очень высокую температуру испарения, то катодное падение напряжения приближается к потенциалу ионизации газа в котором горит дуга. В таблице 3 приведены данные о катодном падении напряжения при различном материале катода.

Таблица 3 - Катодное падение напряжения при различных материалах катода

| Материал катода | Среда | Пределы тока, а | Катодное падение, в |
| --- | --- | --- | --- |
| Медь Железо Уголь Натрий Ртуть Уголь | Воздух >> >> Вакуум >> Гелий | 1-20 10-300 2-20 5 1-1000 - | 8-9 8-12 9-11 4-5 7-10 20 |

В таблице 4 приведены потенциалы ионизации паров некоторых металлов и газов.

Таблица 4  - Потенциалы ионизации паров некоторых металлов и газов

| Материал катода | Потенциал ионизации, в | Газ | Потенциал ионизации, в |
| --- | --- | --- | --- |
| Алюминий Натрий Медь Железо Ртуть Уголь Вольфрам | 6,0 5,12 7,72 7,86 10,43 11,26 7,87 | Водород Н1 Водород Н2 Кислород О1 Кислород О2 Азот N1 Азот N2 Гелий | 13,60 15,4 13,62 12,5 14,55 15,8 24,5 |

Сравнение этих двух таблица показывает, что катодное падение напряжения почти всегда лежит между потенциалом ионизации паров металла катода и потенциалом ионизации газа, в котором горит дуга.

Цифры у кривых – значения p, am

Рисунок 7. Зависимость катодного падения напряжения Uk от тока I

Uk, Ек, - катодное падение напряжения и катодный градиент: Uc, Ес, - падение напряжения и градиент в стволе дуги: UaH, EaH  - анодное падение напряжения и анодный градиент

Рисунок 8. Распределение напряжения U и градиента E вдоль дуги

Как показывают теория и опыт, катодное падение напряжения при очень малых токах зависит от тока, уменьшаясь с увеличением последнего. На рис. 6 приведенная зависимость катодного падения напряжения для дуги с вольфрамовым катодом от тока при разных давления. При токе свыше 10 а катодное падение напряжения стремится к величине 6,5в, независимо от давления.

Анодное падение напряжения имеет порядок нескольких воль. Обычно оно меньше катодного падения напряжения. Так как область анодного падения напряжения обычно больше области катодного падения напряжения, градиент в этой области значительного меньше, чем в области катодного падения. Схематически распределение градиента и напряжения вдоль длины дуги можно представить рис. 8.

Основным процессом в дуге является эмиссия электронов из катода. Различают два вида эмиссии электронов: термоэлектронную и автоэлектронную.

Термоэлектронная эмиссия:

Из электронной теории металлов известно, что  в металле всегда имеется большое число свободных электронов, движущихся в разных направлениях между узлами кристаллической решетки. Когда какой – либо электрон приближается к поверхности металла, то он может вылететь в окружающее пространство, если скорость его достаточно велика. Но для этого он должен преодолеть силы притяжения со стороны положительных ионов, находящихся в металле. На преодоление этих сил должна быть затраченная работа, которая называется работой электрона, или, короче, работой выхода.

Работа выхода зависит от рода металла  и для каждого металла она является характерной постоянной величиной, обычно выражаемой в электрон-вольтах (эВ). Наименьшей работой выхода обладают щелочноземельные металлы – цезий, барий и др. (таблица 5).

Таблица 5- Работа выхода металлов

| Материал | Работа выхода, эВ | Материал | Работа выхода, эВ |
| --- | --- | --- | --- |
| Цезий | 1,81 | Серебро | 4,45 |
| Барий | 2,52 | Вольфрам | 4,52 |
| Цинк | 4,28 | Железо | 4,77 |
| Графит | 4,34 | Платина | 5,32 |
| Мель | 4,40 |  |  |

Работа выхода уменьшается при наличии на поверхности металла адсорбированной пленки газа, диффундирующих на поверхность примесей некоторых других металлов, загрязнений и т.п.

Плотность тока термоэлектронной эмиссии б определяется по формуле.

δ=ne=4пеmh3(kT)2e-φkT=AT2e-bT[a/cм]                                            (49)

Постоянная А, входящая в эту формулу, содержит только универсальные физические постоянные, а потому она одинакова для всех металлов и равна:

А=120,4

Следует указать, что измерения часто дают величины, значительно отличающиеся от теоретической. Это связанно с тем трудно учитываемым влиянием, которое оказывают на работу выхода адсорбированные пленки на поверхности металла и т.п.

Значение параметра b определяется равенством:

b=1,602∙10-191,38∙10-23φ=1,16∙104φ                                                                      (50)

где коэффициент 1,602 • 10-19 переводит работу выхода из электрон-вольт в джоули. Пользуясь этим равенством, можно получить следующие значения параметра b для разных материалов (таблица 6).

Таблица 6 – Параметр  b для разных материалов

| Материал | b•10-4 | Материал | b•10-4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Цезий | 2,1 | Медь | 5,1 |
| Графит | 5,04 | Железо | 5,54 |
| Вольфрам | 5,25 | Платина | 6,17 |

На рисунке 9 даны зависимости плотности термоэлектронного тока, выходящего из катода, для некоторых материалов с малой и большой работой выхода

1-Цезий; 2-Медь, φ=4,4 эв; 3- медь, φ-3,9 эв; 4-платина.

Рисунок 9. Зависимость плотности термоэлектронного тока δ

от температуры катода

Автоэлектронная эмиссия: Если в катодной области градиенты потенциала велики, то потенциальный барьер уменьшается и большее количество электронов может его преодолеть. При значениях напряженности поля порядка 106-107 в/см такая холодная (автоэлектронная, электростатическая) эмиссия становится заметной; плотность тока ее может быть подсчитана по эмпирическому выражению

ja.э=А2Е2е-B2E,                                                    (51)

где Е – напряженность поля у поверхности катода; А2 и В2 – постоянные для данного материала его.

При температурах до 1000°К эмиссия не зависит от температуры и определяется выражением (26). при более высоких температурах начинает проявляться термоэмиссия. В условиях большой напряженности поля  и высокой температуры у катода наблюдается как термоэлектронная, так и автоэлектронная эмиссия и суммарная плотность тока эмиссии равна:

jэ=A(T+cE)2e-bT+cE.                                                           (52)

Постоянная А для чистых металлов равна 120,4 а/см2 • град2; постоянные с и b изучены мало; по некоторым данным для железа с ≈ 0,01, для углерода b ≈ 465000, для железа  b ≈ 37000, для вольфрама b = 52000.

В области анодного падения потенциала образуются ионы, которые диффундируют через столб дуги к катоду. В анодной области энергия направленного движения ионов, ускоренных вследствие анодного падения потенциала, переходит в энергию теплового движения. И, наконец, в этой области происходит переход от сравнительно низкой температуры анода к значительно более высокой температуре столба дуги. Металлические аноды, используемые в электрических дуговых нагревателях, не эмитируют положительных ионов. Поэтому в той части дуги, которая непосредственно примыкает к аноду, протекание электричеcкого тока обеспечивается только электронами, что приводит к возникновению в этой области отрицательного пространственного заряда. Этот нескомпенсированный заряд приводит к анодному падению потенциала.

В дугах с малой силой тока и с анодом из металлов или их окислов анодное падение потенциала находится в пределах 3—12 В. С ростом силы тока анодное падение потенциала обычно уменьшается. Это явление связано с переходом от ионизации электронами, ускоренными полем, к термической ионизации. При повышении силы тока с 50 до 200 А анодное падение потенциала в дугах с вольфрамовым катодом и медным водоохлаждаемым анодом, горящих в азоте, уменьшается с 17 до 2 В. Анодное падение потенциала в аргонной дуге зависит также от температуры плазмы и плотности тока на аноде.

В дугах, горящих в азоте или инертных газах, столб около анода сужается только при малой силе тока. Плотность тока при этом достигает значений порядка 10+ А/м2. При силе тока выше 30 А сужения столба не наблюдалось. В азотных дугах плотность тока на аноде находится в пределах 5—6-106 А/м2, а в аргонных дугах она изменяется в зависимости от силы тока и длины дуги в пределах 2-106—1 •107 А/м2.

При анализе энергетического баланса в области анодного падения потенциала следует учитывать электроны, ускоряемые в направлении к аноду, и ионы, которые образуются при электронной или термической ионизации и движутся в направлении от анода к столбу дуги. Кинетическая энергия, получаемая зарядами при ускорении, расходуется на компенсацию потерь, которые в этой области выше, чем радиальные потери в столбике дуги. Подвижность электронов во много раз выше, чем ионов, и на каждые 1000 электронов, падающих на анод, приходится лишь 1 ион, образовывается в  анодной области. Вследствие этого энергия, израсходованная на ионизацию, в энергетическом балансе этой области дуги играет незначительную роль. Мощность. подводится к аноду потоком электронов, а также в результате излучения и теплопроводности столба электрической дуги. Эта мощность расходуется на передачу тепла теплопроводностью к более холодным участкам анода, на тепловое излучение, а у некоторых типов дуг — на испарение материала анода.

Предложено ряд формул для анодной области дуги:

Протяженность анодной области: (Sa)

Sa=6.6∙10-11Ta-310∙∆T25∙Υд15Ui1930∙Υд115∙М110                                                                            (53)

Направленность поля для анода I

Ea=6,75∙106Ui1930∙∆T15∙ge115∙a215T-110∙Υд115∙М110                                                                         (54)

где Та – средняя температура анодной области = Ta∙Tc2,   K

Ta – температура анода К

Тс – температура столба = 800•Ui

∆T – Tc-Tk = 800•Ui – Tk

Tk = температура катода, К

Ui - потенциал  ионизации газа, в котором горит дуга, Э-В

Yд – ток дуги, А.

М – атомный вес газа

а – коэффициент

ge – площадь сечения электрона, м2.

Вопросы

- Описать дуговой разряд.

- Катодные явления.

- Анодные явления.

Литература

- Сисоян А.Г. Электрическая дуга в электрической печи. М.: Металлургия. 1974г.- 188с.

- Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

- Залесский А.М. Электрическая дуга отключения Л.: Энергия 1993г.- 226с.

Лекция №6.  Основные химические реакции в плазме

План лекции:

- Основные процессы, протекающие в плазме с диссоциацией нейтральных частиц.

- Реакции с  атомами кислорода, хлора

- Реакции с  атомами водорода

- Реакции с образованием сложных ионов и соединений.

Низкотемпературная плазма позволяет осуществлять металлургические процессы в гетерогенных системах, в которых температура реагентов - водорода, кислорода, азота, хлора или инертных газов – аргона и гелия достигает – 3104 К. В широком диапазоне температур, которые в современных плазматронах можно  регулировать, образуются в отличие от идеальной (горячей) плазмы  как газы в молекулярном недиссоциированном состоянии (например, атомарном), так и активные частицы в возбужденном состоянии.  Давления в системах,  при которых  протекают современные металлургические процессы с применением низкотемпературной плазмы,  могут находиться в пределах 10-2 – 10-6 Па.  В диапазоне указанных давлений и температур химические реакции могут протекать в  равновесных и неравновесных условиях.  Процессы, при которых реакции происходят в плазме, детально описываются  элементарными  процессами.  Эти процессы можно по существу разделить на две группы:

- Процессы,  которые протекают при участии  нейтральных частиц в сочетании с явлениями передачи энергии вибрации и большим числом химических превращений, например

- диссоциацией    АВ  А + В

- обменом   АВ + С  А + ВС

- рекомбинацией  А+ А + В  А2 + В*

и др.

- Процессы, связанные с возбуждением  электронов, ионизацией,  реакциями  между электронами, ионами и возбужденными частицами.

В низкотемпературной плазме при давлениях, близких к атмосферному, системы электронов и ионов имеют определенную электрическую проводимость и обладают соответствующей способностью получать джоулево тепло.  Основные химические превращения  происходят при этом согласно схемам реакций первой группы при  большей или меньшей доле реакций между частицами  и возбужденными электронами.

Водород является широко применяемым в плазменной металлургии газом.  Он доступен и выгоден не только с точки зрения возможности его использования для восстановительных процессов и снижения содержания кислорода в металлах, но и его высокой  энтальпии в состоянии плазмы,  что очень важно для  теплопередачи в металлургических агрегатах.

Диссоциация подводимого молекулярного водорода происходит согласно реакции:

Н2 2Н,                                                       (56)

Н0dis = 436,173кДж/моль.                                               (57)

При обычно применяемом  в плазменных печах давлении, равном 0,1МПа (давление окружающей среды), эта реакция начинается при температурах около 2000К.

В области  рабочих температур плазменных печей и реакторов значительная часть водорода присутствует в атомарном состоянии, поэтому  необходимо учитывать возможность взаимодействия этих частиц при металлургических процессах.

В частности установлено, что атомы водорода реагируют с Р,S, As, Sb, Ge, Sn, Sb, не реагируют с  Pb  и Bi, продуктом взаимодействия образуются гидриды. Au, In, Ta, Ga, образуют с Н  соединения в виде ПЛСН.

A. Кинг и X. Вайс  при исследовании кинетики реакций углерода с атомарным водородом установили, что в качестве первичных продуктов реакций образуются этан и метан в соотношении от 4 : 1 до 16: 1. Авторы пришли к выводу, что присутствие С2Н2 и других углеводородов является следствием обратной диффузии С2Н4 и С2Н6 в плазму, где эти соединения разлагаются в определенном соотношении. Различные соотношения СН4, С2Н6, установленные разными авторами, обусловлены, по-видимому, тем фактором, что углерод во время реакции находился в области разряда, где его температура была достаточно высокой для обеспечения реакции с  молекулярным водородом.

Главным продуктом реакции атомарного водорода с окисью углерода является полимеризованный формальдегид. Были обнаружены и следы других соединений, таких как MeОН, ErOH, CH4C2H6, C3H8, H2O, и CO2.

Взаимодействие атомарного водорода с галогенами и галогенидами водорода. Атомы водорода реагируют с галогенидами с образованием соединений ИХ и вызывают ценную реакцию типа:

Н + Сl2→НС1 + С1.                                                (58)

С галогенидами водорода протекают следующие реакции:

Н + НХ→Н2+X,                                              (59)

X+H2→HX+H                                                          (60)

Взаимодействие атомарного водорода с азотом,  аммиаком и гидразином

Между атомами водорода и молекулами азота химической реакции не происходит. Между водородом и NH3 при комнатной температуре происходит очень мало реакции. Слабое разложение этого соединения наблюдается при температуре 260°С. Атомы водорода реагируют с N2H4 с образованием азота , водорода и NH3 согласно реакциям

H + N2H4 → H2 + N2H3,                                             (61)

2N2H3 → 2NH3 + N2.                                                  (62)

Восстановление окислов атомами водорода

Ряд окислов, включая окислы меди, висмута, свинца, серебра, ртути и олова, но данным К. Бонхоффера, восстанавливаются атомами водорода до металлического состояния. Восстановление атомами водорода можно использовать и в случае МоО3 и WО3. Многие другие окислы восстанавливаются до более низкой валентности, например ТiO2 и V2O5.

Водород способен  реагировать с неорганическими галогенами с образованием металлов и галогенов меньшей валентности:

TiCl4 + H = TiCl3 + HCl                                                   (63)

TiCl4 + 4H = Ti  + 4HCl                                                   (64)

ZrCl4 + H = ZrCl3 + HCl                                                   (65)

ZrJ4 + H = ZrJ3 + HCl                                                       (66)

BCl3 + 3H = B + HCl                                                        (67)

SiCl4 +4 H = Si  + 4HCl                                                   (68)

Молекула Cl2 может распадаться на атомы   Cl2 = 2Cl

Атомарный хлор способен взаимодействовать с целым рядом металлов. Например,

2Cl + Mo = MoCl2;                                              (69)

2Cl + Ni = NiCl2.                                                 (70)

Было замечено, что  хлорирование Мо атомарным хлором происходит в 100раз быстрее,  чем молекулярным.

При T>2500K  образуется атомарный кислород. О2 = 2О.  Атомарный кислород быстрее взаимодействует с металлами, чем О2. Так, окисление  Мо атомарным кислородом при 1000-15000С на 2 порядка  происходит быстрее, чем  молекулярным и Екаж при  этом уменьшается от 109 до 25кДж/моль.

Кроме окисления  металлов атомарный кислород  взаимодействует с  СО, S, SO, SO2, CCl4, Si,  галогенами:

O + CO = CO2                                                                          (71)

S + 2O = SO2                                                                             (72)

SO + O = SO2                                                                           (73)

O + SO2 = SO3                                                                           (74)

O+ Cl2 = ClO + Cl                                          (75)

O + CCl4 = [OCCl4]                                        (76)

Si + 2O = SiO2                                                                           (77)

Для металлургических процессов с применением низкотемпературной плазмы весьма полезны результаты работ, касающихся реакций углерода и водорода при высоких температурах. При температурах выше 2000 К образуются нестабильные соединения нового типа. Соединения и свободные радикалы относятся к типу Сs, НСs, и Н2Сs где s ≤ 5. Ацетилен и диацетилен являются единственными соединениями такого типа, существующими при комнатной температуре. В системе С—Н были обнаружены радикалы C1, С2, С3, С4, С5 СН и СН2.  Р. Бодо и  Дж. Бланш  пришли к выводу, что вступающие в реакцию в условиях равновесия смеси углерода и водорода при температурах 2000—5000 К образуют частицы: С1 С2, С3, Сs, Н, Н2, СН, С2Н, С3Н, С4Н, СН2, С2Н2, С4Н2. В этот состав был включен и диацетилен, так как он может образовываться в результате рекомбинации двух радикалов С2Н или двух молекул

В гетерогенную область реагирующей системы можно включить следующие реакции:

CS→C1  K=pC1,                                                     (78)

2CS→C2 K=pC2                                                                          ,        (79)

3CS→C3 K=pC3,                                                    (80)

2CS + H2→C2H2 K=pC2H2/pH2,                                                   (81)

H2→2H K=p2H/pH2,                                                   (82)

C2H2→C2H+H K=(pC2HpH)/pC2H2                                          (83)

3CS+H→C3H K=pC3H/pH,                                           (84)

4CS+H→C4H K=pC4H/pH,                                             (85)

2C2H→C4H2 = K=pC4H2/p2C2H,                                                         (86)

где К — константа равновесия реакции.

С помощью рассчитанных констант равновесия на основе зависимости от давления и отношения С/Н был получен ряд диаграмм состояния. На рисунке 10 приведена диаграмма состояния для гетерогенной системы С—Н при общем давлении ~ 0,1 МПа. Поскольку в системе присутствует твердый углерод, давление его газообразных соединений зависит от температуры. Количество других углеводородов и величина отношения С/Н определяются давлением и температурой соединений углерода. При пониженной температуре в данной системе основным углеводородом является С2Н2. При температуре 3000 К концентрация С2Н, С3Н и С4Н примерно равна концентрации С2Н2. Концентрация углеводородов продолжает увеличиваться вплоть до максимума, достигаемого при температуре около 4000 К. При температурах выше 3000 К молярная доля ацетилена снижается, а доля соединений Сп возрастает.

На рис. 11 приведена диаграмма состояния систем С—Н при давлении ~0,1 МПа и отношении С/Н = 0,5. Линия ТS, определяет температуру сублимации графита при данных условиях, а точка пересечения этой линии с кривыми температурной зависимости концентраций различных соединений — газовые фазы над твердым углеродом. Смысл этой величины станет ясным из следующего примера: если в колбу поместить 1 моль атомов углерода и 2 моля атомов газообразного водорода (С/Н = 0,5) при температуре  Тп, то в равновесных условиях (включая поддержание давления ~0,1 МПа) углерод полностью испарится.

| Рисунок 10. Равновесная диаграмма гетерогенной системы С-H при общем давлении 101325 Па |  | Рисунок 11. Равновесная диаграмма системы С-H при давлении 101325Па и отношении С:H = 0.5 |
| --- | --- | --- |

Если нагреть систему до гораздо более высокой температуры и увеличить объем таким образом, чтобы первоначальное давление ~0,1 МПа осталось неизменным, то состав газовой фазы будет изменяться так, как это показано на рис. направо от линии ТS. Это гомогенная область, в которой твердый углерод не присутствует. В гомогенной области протекают следующие реакции:

H2→2H,                                                        (87)

C2H2→C2H+H,                                                 (88)

2C2H→C4H2,                                                    (89)

C3→C1+C2,   K=(pC1 pC2)/pC3,                                                        (90)

C2→2C1  K=p2C2/pH2,                                               (91)

C2+H2→C2H2  K=pC2H2/(pC2 pH2),                                          (92)

C3+H→C3H  K= pC3H/(pC3 pH),                                   (93)

C2+2C1+H→C4H  K= pC4H/(pC3 pH p2C1),                               (94)

C1+H→CH   K=pCH/(pC1 pH).                                                  (95)

C1+2H→CH2  K=pCH2/(pC1 p2H).                                      (96)

Если снизить температуру системы менее чем до ТS, то  углерод конденсируется, а состав будет характеризоваться  кривыми,  находящимися на рисунке 2 налево от линии ТS. Эта гетерогенная область.  Из данных рисунка 2  вытекает, что  в рассматриваемой системе компоненты C2H2, C2H, C3H, C4H содержат примерно в одинаковых количествах, и при температуре сублимации они содержат около 95% углерода в газовой фазе.

Вопросы

- Образование в плазме сложных ионов из водорода и углерода.

- Основные реакции в плазме с участием кислорода.

- Основные реакции в плазме с участием водорода.

- Основные реакции в плазме с участием хлора.

Литература

1. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65с.

2. Моссэ А.Л., Печковский В.В. Применение низкотемпературной плазмы в технологии неорганических веществ. Минск: Наука и техника, 1973.- 213с.

3. Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

Лекция №7,8.  Плазмообразующие  газы  (аргон, водород, азот, гелий)

План лекции:

- Характеристика плазменной струи

- Зависимость  энтальпии газов от температуры

- Состав азотной плазмы в зависимости  от температуры.

Плазма образуется при  пропускании рабочего плазмообразующегося газа через   электрическую дугу. В специальных устройствах получивших название дуговых плазмотронов или  дуговых плазменных горелок, создают разность потенциалов, подавая на электроды постоянный ток сравнительно небольшого напряжения. Электрическая дуга,  представляющая собой газовый разряд, возникает  между электродами в результате проходящей ионизации при соударении электронов, ускоренных приложенным внешним  электрическим полем, с нейтральными частицами газа.  Газ в столбе дуги имеет температуру 50000С и выше. Это создает предпосылки для термической ионизации, когда газ  ионизируется вследствие соударений нейтральных частиц с электронами, ионами и между собой. Таким образом, та часть плазмообразующегося газа, которая  проходит через столб дуги, ионизируется и образуется плазма.

Под действием пинч-эффекта происходит  отшнуровывание объема плазмы, а так как  плазмообразующий газ подается под избыточным давлением, образовавшийся шнур вытягивается в направлении движения струи газа. Все это способствует резкому повышению плотности тока и нагреванию частиц под воздействием эффекта сжатия  плазмы и возрастанию при этом джоулевых потерь на  нагрев проводника  плазменной струи (плазменного шнура).

Характеристики плазменной струи  в значительной мере определяются выбором плазмообразующегося газа.  Теплосодержание газов зависит  от температуры; на рисунке 12 представлена эта зависимость для наиболее  часто используемых в дуговых плазмотронах газов. Как видно из рисунка,  при нагреве моноатомных газов вклад в  энтальпию вносят только тепловое движение молекул и  ионизация, в то время как для двухатомных газов  дополнительным «резервуаром» энергии является процесс диссоциации. В результате плазма  двух- и многоатомных газов содержит больше количества тепла при более низких температурах.

Поэтому  для работ,  связанных с теплопередачей, когда не нужны температуры более 100000К, целесообразнее использовать двухатомные газы.  Для получения же  высоких температур необходимо применять одноатомные газы. В таблице 7 приведены термические параметры плазменной струи при использовании различных плазмообразующих газов.

Таблица 7 – Термические параметры дуговой плазменной струи при использовании различных плазмообразующих газов

| Газ | Мощность, подводимая к плазмотрону, кВт | Напряжение на дуге, В | Температура плазмы, 0К | Энтальпия плазмы, кДж/г | Эффективность нагрева газа струи, % | Энергия диссоциации, кДж/моль | Потенциал ионизации, В | Коэффициент теплопроводности, Вт/(мК) | Динамическая вязкость, Н/(ссм2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот | 60 | 65 | 7473 | 46,33 | 60 | 713 | 14,5/ 29,4* | 24,3 | 170 |
| Водород | 62 | 120 | 5273 | 323,90 | 80 | 477 | 13,5/- | 174 | 88 |
| Гелий | 50 | 47 | 20273 | 237,8 | 48 | - | 24,5/54,1 | 151 | 196,2 |
| Аргон | 48 | 40 | 14273 | 21,73 | 40 | - | 15,7/27,5 | 16,3 | 221 |

*числитель однократный, знаменатель - двухкратный

1-Азот, 2-кислород, 3-водород, 4-аргон, 5-гелий

Рисунок 12. Зависимость  энтальпии газов от температуры

Следует отметить, что увеличение давления несколько снижает теплосодержание газов (в области диссоциации).

На энтальпию плазменного потока сильно влияет  расход плазмообразующего газа. Теплопередача от дуги к  потоку газа происходит в период их совместного нахождения в канале сопла плазмотрона. С увеличением расхода газа уменьшается площадь поверхности разряда  вследствие уменьшения диаметра проводящего столба.  Это снижает интенсивность теплопередачи к потоку газа, а  следовательно, и его теплосодержание.

Большие возможности  открывает использование для  образования плазмы смеси газов. Отмечается, что количество тепла, вводимого плазменной струей в  нагреваемое  изделие, при работе на смеси из 86% гелия и 14% аргона почти в два раза выше, чем при работе на  чистом аргоне. Авторы объясняют это высоким  потенциалом ионизации гелия.

Из таблицы 7  видно, что  водород обладает  наиболее высокими значениями  энтальпии и к.п.д. Вместе с тем он сравнительно недорог.

Найдено, что в области температур до 25000К и давлений 1103 - 1107Па водородная плазма состоит из нейтральных атомов Н, ионов Н+,  нейтронов е, а в некоторых случаях из молекулы Н2 и ионов Н2+ и Н22+. На рисунках 13 и 14 приведены информации о влиянии температуры и давления на  молярную долю ионов водорода (ХН+). Из рисунков видно, что  увеличение температуры  позволяет повысить ХН+, а давление уменьшает ХН+.

| Рисунок 13. Изменение числа одновалентных ионов водорода ХH+ в зависимости от температуры при Р=101325 Па |  | Рисунок 14. Изменение числа одновалентных ионов ХH+ в зависимости от давления при Т=2,5•104К |
| --- | --- | --- |

Влияние температуры и давления на энтальпию водородной плазмы приведено на рисунке 15.

Рисунок 15.  Зависимость энтальпии водородной плазмы (H)T0 от давления

Из рисунка 15 видно, что энтальпия водородной плазмы увеличивается с ростом температуры и уменьшением давления.

Однако чистый водород при высоких температурах оказывает разрушающее действие на  электроды. С целью увеличения срока службы сопла обычно используют водородно-азотную или водородно-аргоновую смесь газов, в которой содержание водорода составляет около 10-20% (объем.).

Энтальпия смеси газов (Нсм) может быть рассчитана по формуле:

Нсм = Н1М1r1Mсм+Н2М2r2Mсм                                                           (97)

где Н1  и Н2 – Энтальпия компонентов смеси;

М1 и М2 – молекулярный вес компонентов смеси;

Мсм - молекулярный вес смеси;

r1 и   r2 – объемная доля компонентов смеси.

Молекулярный вес смеси при этом определяется по формуле:

Мсм = М1 r1 + М2 r2                                                                                            (98)

Подбором плазмообразующегося газа можно создать любую среду плазменной струи: окислительную, восстановительную, нейтральную.

Важной характеристикой  плазменной струи является  степень ионизации плазмообразующегося газа.  Так как газ в дуговом разряде в зависимости от силы тока и типа рассматриваемой дуги имеет температуру от 5000 до  500000К, то степень его ионизации лежит в пределах от 1 до 100% и даже выше, если принять во внимание многократную ионизацию. Высокая степень ионизации газов  в зоне электрической дуги требует тщательного рассмотрения возможного взаимодействия между ними и обрабатываемым материалом.

При исследовании низковольтной дуги,  горящей между вольфрамовым стержнем – катодом и охлаждаемым медным анодом,  в струе аргона. Было обнаружено, что вблизи катода имеются линии нейтрального, однократно и двукратно ионизированного аргона.  У анода присутствует  только нейтральный и однократно ионизированный аргон.  Относительная интенсивность линий Ar, Ar+, Ar++  показывает, что  температура газа в ядре катодной области достигает примерно 300000К.

Аналогично в дуге, горящей в азоте, были обнаружены дважды и трижды ионизированные атомы, что находится в полном соответствии с теорией, по которой при высоких температурах   в азоте находится свыше 60% частиц плазмы, состоящих из свободных электронов;  остальные 40% составляют частицы N+ и N++  с незначительной примесью N и N+++ . По интенсивности линий  температура превышает 300000К.

Диссоциация и ионизация в потоке плазмы сопровождается следующими тепловыми эффектами:

Н2 + 431,5кДж  2Н;                                             (99)

Н + 1298,9кДж  Н+ + е-;                                   (100)

N2 + 942,7кДж  2N;                                          (101)

Ar + 1512,6кДж  Ar+ + е-;                                (102)

O2 + 502,8кДж  2O.                                          (103)

При выходе плазменной струи из сопла плазмотрона в холодной зоне в результате рекомбинации ионов и электронов в одноатомный газ происходит выделение энергии,  затраченной ранее на ионизацию. При использовании для образования плазмы двухатомного газа в холодной зоне, кроме энергии ионизации, выделяется энергия диссоциации.

Степень ионизации (Si) определяет состав плазмы,  который в зависимости от температуры может быть  рассчитан при помощи уравнений Эггерта-Саха, условия равновесия  зарядов и закона Дальтона:

Si(Т) = Z1Z2Z32πm1m2m33/2KT5/6exp-EKT                           (104)

где Zi  и mi   - статистическая сумма и масса  i-той частицы;

К - постоянная Больцмана;

Е- потенциал ионизации.

Результаты расчетов для азота приведены на рисунке 16.

Рисунок 16. Состав азотной плазмы в зависимости от температуры

Таким образом, использование электрической дуги позволяет получать потоки ионизированного газа. В технике эти потоки принято называть «плазменной струей».

Важным параметром газа является его коэффициент теплопередачи, зависящий от температуры. Из приведенных на рис. 17 данных видно, что у одноатомных газов этот

| Рисунок 17. Зависимость коэффициентов теплопередачи некоторых газов от температуры: 1-водород; 2-гелий; 3-азот; 4-аргон |  | Рисунок 18. Влияние взаимодействия сил на форму дугового разряда: H-напряженность магнитного поля; pM – давление магнитного поля; pT – давление плазменной дуги; r- расстояние от оси сопла |
| --- | --- | --- |

коэффициент по мере повышения температуры равномерно возрастает. У двухатомных газов он проходит через четко выраженный максимум, который соответствует диссоциации и ионизации молекул.

Геометрическая форма высокоинтенсивного столба плазменной дуги определяется прежде всего взаимодействием двух противодействующих факторов — дросселирующего эффекта магнитного поля и термического расширения плазмы.

Магнитное давление магнитного поля плазмы прямо пропорционально квадрату силы тока и обратно пропорционально сечению столба плазмы. Термодинамическое давление плазмы равно произведению температуры плазмы, концентрации частиц и газовой постоянной. Поэтому плазмообразующие газы с различной теплопроводностью оказывают различное влияние на степень сжатия столба плазменной дуги. (Для дуг в газовой атмосфере, имеющей низкую теплопроводность, эффект сжатия под действием магнитного давления проявляется при гораздо более низких значениях силы тока, чем для дуг в атмосфере газов с высокой теплопроводностью.) К первой группе газов можно отнести аргон, а ко второй гелий. Если теплопроводность газов высокая, то плазму можно считать изотермической, тогда температурный градиент гелиевой плазмы будет гораздо ниже, чем аргонной плазмы. Поэтому согласно уравнению состояния идеального газа термодинамическое давление при одинаковых объемах для гелиевой плазмы будет выше, чем для аргонной плазмы.

На рис. 18 показано равновесное взаимодействие сил кинетического давления газа, направленного радиально от оси столба плазменной дуги (рТ) и давления самого магнитного поля, направленного внутрь (рМ). Напряженность магнитного поля на расстоянии r зависит от радиуса проводимости а согласно выражению

H=(2Ir)/a2                                                  (105)

Эго означает, что на расстоянии r от оси столба дуги напряженность магнитного поля H равна 2Ir/а2. В элементе проводника rdrd(f) магнитный поток равен r dr Хd0I(πа2). Сила, действующая на этот элемент на участке длиной 10 мм в радиальном направлении к центру, определяется уравнением

dF = 2I2/(πa4)rdrrd0.                               (106)

Сила, действующая на элементарную поверхность, равна г rd0, поэтому давление составит

dр =2I2/(π а4) rdr.                                            (107)

Давление на всю кольцевую поверхность равно

р = 2I2/(πa4) rardr = I/(-πа4) (а2 – r2)                             (108)

Общее давление равно разности между давлением, действующим по радиусу в направлении к центру

pM = i2/(πа2).                                                          (109)

и	действующим в обратном	направлении	давлением сжатого столба плазменной дуги, которое в соответствии с неограниченной теплопроводностью согласно уравнению состояния для идеальных газов равно:

pM = (n0 + ni + ne, )kT,

где Т — температура плазмы, К; k — постоянная Больцмана; n0, ni, nе — плотность нейтральных атомов, ионов и	электронов. Равновесие взаимопротивоположно действующих сил можно описать уравнением

→→

grad р— IН,                                                            (110)

где I — сила тока, А.

Газы с низким температурным градиентом при нагреве до высокой температуры имеют повышенные давления. Вследствие более высокой осевой температуры и более низкого температурного градиента гелиевый столб плазмы «сжать» труднее, чем столб плазменной дуги, горящей в аргоне, поэтому для «сжатия» гелия нужно более сильное магнитное паче. Это условие можно обеспечить путем повышения силы тока в дуге, так как магнитное давление пропорционально квадрату силы тока.

Расход и вид газа влияют на форму вольтамперной характеристики и технологические параметры плазматронов. Влияние состава и расхода плазмообразующего газа на напряжение в плазматроне, работающем с зависимой дугой, было исследовано в плазменной печи фирмы Linde емкостью 140 кг. Давление в печи было лишь несколько выше атмосферного. Сила тока составляла 1000 А. На рисунке 19 приведены кривые напряжения в столбе плазменной дуги, полученные путем измерения расхода и состава плазмообразующего газа, а также состава и расхода газа печной атмосферы (газ подавался через специальный ввод) для двух разных длин столба плазменной дуги.

Параметры для приведенных на рисунке 19 кривых указаны в таблице 8.

Рисунок 19. Влияние состава и расхода газа на напряжение столба плазменной дуги U при неизменной силе тока Iob = 1000 A (расшифровка кривых приведена в таблице 8)

Таблица 8 - Влияние состава и расхода газа на напряжение столба плазменной дуги  при  переплаве в печи фирмы Linde емкостью 140кг

| Номер кривой | Плазмообразующий газ | Расход плазмообразующего газа. г/с | Газ печной атмосферы | Расход печного газа г/с | Длина столба плазменной дуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1/ 2 3 3/ 4 4/ 5 5/ 6 6/ 7 7/ | Ar Ar ArH2 H2 Ar Ar Ar Ar Ar Ar Ar H2 ArH2 | Неравномерный »» 1,42 Неравномерный »» 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 Неравномерный1,42 Неравномерный | Ar Ar Ar H2 H2 ArCO ArCO Ar,N2 Ar Ar Ar Ar Ar | 1.7 1.7 1.7 Нервномерный 1,7 1,7 1,7 Неравномерный 1,7 1,7 1,7 | 13,6 18,0 18,0 13,6 18,0 13,6 - 18,0 - 13,6 18,0 13,6 18,0 |

Контрольные вопросы

- Рассказать о теоретических основах образования плазмы.

- Объяснить характеристику плазменной струи.

- Объяснить зависимость  энтальпии газов от температуры.

- Объяснить состав азотной плазмы в зависимости  от температуры.

Литература

1. Каренгин А.Г.  Плазменные процессы и технологии. Томск, ТПУ 2008. – 140с.

2. Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

3. Краснов А.Н. и др. Низкотемпературная плазма в металлургии М.: 1970-187с.

Лекция № 9. Организация плазменного процесса. Камеры смешения.

План лекции

1. Принципы организации плазмохимического процесса.

2. Камеры смешения.

3. Распределение струй  плазменном потоке.

В настоящее время наиболее распространенными генераторами низкотемпературной плазмы являются электродуговые, высокочастотные (индукционные) и сверхвысокочастотные плазмотроны. В качестве плазмообразующих газов могут использоваться либо реагенты химического процесса, либо газы, непосредственно не участвующие в реакции, а выступающие только в роли теплоносителя.

Современные электродуговые плазмотроны выполняются по осевой или коаксиальной схеме.	Для плазмохимических процессов наибольшее распространение получили электродуговые плазмотроны, работающие на постоянном и переменном, однофазном и трехфазном токе. Преимущества электродуговых плазмотронов по сравнению с высокочастотными и сверхвысокочастотными плазмотронами заключаются в большой единичной мощности одного аппарата (что важно при разработке крупнотоннажных плазмохимических производств), а также в относительно простой схеме электропитания и регулирования параметров работы плазмотрона. Электродуговые плазмотроны обеспечивают приемлемый ресурс работы с достаточно высоким термическим КПД (до 85-92%) Коэффициент полезного действия электродуговых генераторов плазмы зависит от рода плазмообразующего газа, конструктивных особенностей плазмотрона, его режимных параметров. Так, работа на аргоне, характеризуется наиболее низким КПД - 40%; на водороде КПД составляет 80-95%. Ресурс работы электродуговых плазмотронов определяется родом плазмообразующего газа, конструктивными особенностями генератора, силой тока, напряженностью электрического поля дуги, материалом электродов и составляет сотни часов. Существенно, что даже при большой стойкости электродов возможно некоторое загрязнение целевых продуктов материалом электродов. Поэтому для процессов получения чистых и сверхчистых веществ обычно применяются так называемые безэлектродные плазмотроны, к которым принадлежат ВЧ- и СВЧ-генераторы низкотемпературной плазмы.

Высокочастотный разряд зажигается в сосредоточенных емкости (емкостный или Е-разряд) или индуктивности (индуктивный или Н-разряд), которые включены в высокочастотный контур генератора. Условно к высокочастотным относят разряды на частотах от нескольких сотен килогерц до десятков мегагерц. Важно, что индуктивные разряды при низких частотах могут существовать только при сравнительно больших мощностях, в то время как емкостные разряды могут существовать на низких частотах даже при сравнительно небольших мощностях.

Отсутствие внутренних электродов в высокочастотных плазмотронах позволяет расширить выбор плазмообразующих газов, которые могут быть использованы для осуществления плазмохимических процессов.

Для ряда плазмохимических процессов перспективными оказываются сверхвысокие частоты (до сотен гигагерц). В СВЧ-плазмотронах разряд зажигается в металлических полостях - волноводах и резонаторах. Особенностью СВЧ-разрядов является возможность получать неравновесную плазму при сравнительно высоких давлениях. Определяющую роль играет возбуждение молекул электронами с энергией 1 -10 эВ при одновременном воздействии СВЧ-излучения.

Низкотемпературная плазма может также генерироваться в тлеющем, барьерном, коронном, импульсном, искровом электрических разрядах; в установках адиабатического сжатия и ударных трубах; с помощью мощных оптических квантовых генераторов и т. п.

Плазмохимический процесс осуществляется либо непосредственно в плазмотроне, либо в специальном реакторе, совмещенном с плазмотроном.

Специальный реактор, применяемый для осуществления процессов второго типа, обычно состоит из камеры смешения, реакционной зоны и закалочного устройства. В этом случае весьма существенным оказывается этап перемешивания исходных компонентов с плазменной струей. Время протекания плазмохимических - реакций обычно составляет 10-3-10-4 с, поэтому процесс перемешивания необходимо проводить за более-короткое или, по крайней мере, соизмеримое время.

Реакционная камера предназначена для проведения непосредственно целевой химической реакции или для осуществления, какого-либо физического процесса: расплавления, испарения, конденсации порошков. Объем и конструктивное оформление реакционной камеры определяются кинетикой процесса - соображениями аэродинамики и теплопередачи.

Плазмохимические процессы проводят при высоких температурах, поэтому требуется последующее охлаждение продуктов реакции. Скорость охлаждения определяется кинетикой побочных и обратных реакций, протекающих в системе по мере понижения температуры. Так как скорость этих реакций при высоких температурах обычно велика, то требуется весьма быстрое, охлаждение (закалка) конечных продуктов.

Современные плазмохимические процессы, как правило, организуются таким образом, что потоки плазмы и сырья вводятся в плазмохимический реактор раздельно. Для проведения в реакторе целевой химической реакции необходимо прежде всего перемешивать сырье с плазменной струей. Молекулы реагентов при этом должны находиться в непосредственном контакте, т. е. сырье должно быть перемешано с плазмой до молекулярных контактов, независимо от того является ли плазмообразующий газ реагентом целевой химической реакции или только теплоносителем, поскольку перенос энергии от частиц плазмообразуюшего газа к молекулам реагента происходит также на молекулярном уровне

При плазменных температурах скорости  химических реакций возрастают настолько, что характерные их времена становятся сравнимыми с характерными временами процессов переноса и, следовательно, с характерными временами процесса перемешивания. В процессе перемешивания реагентов с плазменной струей исходные химические компоненты могут испытывать значительные превращения. Из двух рассматриваемых последовательных стадий - смешения и непосредственно плазмохимического процесса - определяющей является стадия смешения. Недостаточно хорошо организованное смешение (даже при наличии высоких температур плазменной струи) может значительно снизить эффективную скорость процесса и таким образом затормозить его. Следовательно, камера смешения является основным и определяющим узлом плазмохимического реактора.

Смешение компонентов в плазмохимическом реакторе имеет ряд существенных особенностей, исключающих возможность применения традиционных методов расчета смесителей или требующих их существенного уточнения. Эти особенности состоят в следующем:

- плазменная струя характеризуется высокой температурой, наличием значительной диссоциации и заметной ионизации, а также весьма высокими градиентами параметров. Так, например, в плазменной струе аргона, генерируемой дуговым плазмотроном постоянного тока и истекающей в атмосферу из сопла круглого сечения диаметром 3 мм, радиальные градиенты температуры достигают 5-103 град/мм, осевые - около 400 град/мм.

- смешение осуществляется в неизотермических условиях: температура плазменной струи может иметь порядок 3000 К, в то время как сырье вводится при температуре примерно 300 К. Следствием этого является то, что смешивающиеся газы весьма существенно различаются по плотности;

- процесс смешения сопровождается эндотермической реакцией, время протекания которой соизмеримо с временем перемешивания;

- смешению сопутствуют различные рекомбинационные процессы со значительным энергетическим выходом. Так, при получении ацетилена из природного газа основным рекомбинационным процессом является рекомбинация атомов водорода.

Представляется разумным рассматривать плазмохимический реактор, состоящим из двух частей: смесителя плазменной струи с сырьем и собственно реактора. Смеситель должен обеспечивать получение гомогенной смеси реагентов на входе в реактор при некоторой температуре, значение которой определяется, исходя из кинетических и термодинамических характеристик данного химического процесса. На вход реактора из смесителя поступает турбулентный поток гомогенно перемешанных реагента и плазмообразующего газа

Процесс турбулентного перемешивания двух струй можно формально разделить на два этапа. На первом происходит перемешивание реагентов в крупном масштабе. Это соответствует процессу выравнивания профиля концентрации в сносящем потоке по мере удаления от места введения струи сырья в указанный поток. Второй этап состоит в турбулентном дроблении и смешении реагентов до молекулярных контактов за счет действия молекулярной диффузии.

Рисунок  20. Схема распространения струи в канале: а - симметричный ввод;

б - несимметричный ввода газа

Рассмотрим различные модели распространения струй в плазменном потоке. Пусть в цилиндрическом канале диаметром d распространяется плазменная струя, в которую вдувается холодный газ через отверстия диаметром δ<d (рис. 20 а, б). Если степень турбулентности холодной струи достаточно высока (Re~104), то мы имеем турбулентную струю, распространяющуюся практически свободно до тех пор, пока ее внешние границы не пересекутся со стенками реактора. Тангенс угла наклона внешней границы свободной турбулентной струи к ее оси составляет tg α/2 = 0,22/0,3. Следовательно, длина зоны перемешивания

ln = d2tgα2 = (1,7/2,3)d                                        (111)

При смещении холодной струи к боковой стенке реактора длина зоны перемешивания увеличивается и в пределе может достигать

ln макс = (3,4/4,6)d.                                                (112)

У свободней турбулентной струи имеется начальный участок, на котором смешение еще не началось. Его длина lнач ≤ 58. Если lнач > (1,74/2,3)d, то длина зоны перемешивания определяется длиной начального участка холодной струи. Условие выбора диаметра канала реактора запишется в виде

lнач = (1,7/2,3)d                                                        (113)

или

d ~ 2,5δ.

Рисунок 21. Схема распространения струи при поперечном вдувании газа

Если холодный газ вводится перпендикулярно оси струи (рис. 21), то добиться строго симметричного заполнения сечения реактора распространяющейся турбулентной струей холодного газа практически невозможно. В этом случае необходимо подобрать траекторию холодного газа так, чтобы на расстоянии 2d центр сечения струи находился на оси реактора.

Вопросы

1. Основные виды плазмотронов и их характеристики.

2. Особенности смешение компонентов в плазмохимическом реакторе.

3. Модели распространения струй из плазмообразующего газа и сырья

Литература

1. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65е.

2. Моссэ А.Л., Печковский В.В. Применение низкотемпературной плазмы в технологии неорганических веществ. Минск: Наука и техника, 1973.- 213с.

Лекция №10.   Плазматроны с независимой дугой

План:

1. Принцип работы плазмотрона

2. Тепловая мощность и температура плазмотрона

3.  Основные параметры плазмотрона

В плазменной металлургии используются преимущественно плазматроны с дуговым разрядом, стабилизированным газами. Для достижения требуемых температур и концентраций тепловой энергии выбирают различные схемы электрических соединений с применением постоянного и переменного тока. Выбор схемы зависит от требуемого способа ведения металлургических процессов и необходимого эффекта.

Характеристики плазматронов, работающих c независимой электрической дугой

В тех случаях, когда нельзя замкнуть электрическую цепь между нагреваемым материалом и электродом плазматрона или когда технически более выгодно использовать независимый источник плазмы, используют плазматроны с независимой электрической дугой. Схема электрической цепи такого плазматрона показана на рис.

Во входной части сопла, занимающей область от катода до активного анодного пятна, где находится столб дуги, с увеличением количества теплоносителя, т. е. диссоциированного и ионизированного газа, скапливается энергия. Вследствие высокой скорости истечения газа и большого собственного электромагнитного поля столб дуги в этой части сужен и занимает сравнительно малую часть сечения канала.

1-газ; 2- вода

Рисунок  22.  Электрическая схема плазмотрона при работе с независимой дугой

За активным пятном энтальпия плазмы в канале сопла уменьшается. В этой части протекают интенсивные процессы нейтрализации ионизированных частиц и рекомбинация атомов на молекулы с высвобождением энергии. Длина области, в которой происходят процессы с высвобождением тепла, зависит от скорости истечения газа и скорости процесса. Рекомбинация электронов и ионов с образованием нейтральных атомов и рекомбинация атомов с образованием молекул протекают быстро, так как энергия активации на разложение каких-либо связей не расходуется. Однако практически энергию, выделяющуюся вследствие соударений рекомбинирующихся частиц, нужно отводить, в противном случае частица будет находиться в возбужденном состоянии и вновь распадется. Интенсивность отвода тепла через стенку очень мала, так как стенка сопла отделена от плазмы газом, обладающим сравнительно низкой теплопроводностью. Об этом свидетельствует и высокий к. п. д., который у плазматрона этого типа при использовании водорода достигает 80%. В связи с этим можно констатировать, что длина участка, на котором газ обладает высокой энтальпией, должна быть достаточно большой и равной длине светящейся части плазменного пламени. В той части сопла, которая находится за активным пятном, температура газа по сечению движущегося потока выравнивается, так как здесь магнитные силы уже не действуют. Вследствие этого прежде суженный поток плазмы расширяется и заполняет большую часть сечения сопла.

Описанный принцип действия плазматрона с точечной термической нагрузкой на сопло в виде анодного пятна при больших диаметрах канала и большой мощности с точки зрения термических нагрузок является невыгодным. Распределение температур по сечению канала при большом диаметре сопла тоже не удовлетворяет требованиям в случае многих металлургических процессов, например в сжиженных системах. Эти недостатки удалось устранить путем применения вращающихся под действием магнитного поля дуг. Схема плазматрона с аксиальным магнитным полем показана на рис.

Дуга, через которую проходит ток силой I, А, в магнитном поле напряженностью В, Вт/м2, подвергается, как и любой другой проводник, по длине воздействию силы, величина и направление которой обозначены произведением IXB, Н. При вращении дуга очень скоро достигает такой скорости, при которой наступает равновесие аэродинамического сопротивления и действующих электромагнитных сил.

При приложении магнитного поля дуга начинает вращаться с высокой скоростью вокруг катода, т. е. поперек потока газа. Движение дуги через все проходное сечение способствует равномерному нагреву. Кроме того, турбулентное движение в вихревом следе дуги и вращение выходящего столба газа в большой мере способствуют ускорению процессов смешения и передаче тепла дугой.

1 - магнитная катушка; 2 - медный анод; 3 - подача нагреваемого газа; 4- защитный кожух катода; 5 - подача инертного газа; 6 - вольфрамовый катод;

7 - электроизоляция

Рисунок 23. Плазматрон с вращающейся под действием магнитного поля дугой

1 — магнитное поле; 2 — катод; 3 — дуга; 4 — анод

Рисунок 24. Электрическая дуга в осевом магнитном поле плазматрона

Равномерное распределение энтальпии в выходящем газе достигается путем корректировки частоты f или расхода газа таким образом, чтобы выполнялось условие v<fd, где v—скорость холодного газа в осевом направлении, м/с, a d—диаметр дуги, м.

Ограничение расхода газа при этом условии не оказывает отрицательного влияния, так как можно достичь высоких скоростей вращения дуги. Так, например, при f=5 Гц и d=2 мм скорость потока холодного газа может достигать 10 м/с. Более того, дуга всюду, кроме области непосредственно вблизи анода, имеет такую форму, которая сама по себе обеспечивает равномерное выделение тепла в осевом направлении.

К. п. д. плазматронов, работающих с независимой дугой, в большой мере зависит от их конструкции и геометрии рабочих частей.

Рисунок  25. Осевое и радиальное распределение температур в пламени плазмы при работе плазматрона с независимой электрической дугой (числа у кривых - температура, Х10* К)

Принцип введения порошковых материалов в низкотемпературную плазму был использован в Горно-металлургическом институте г. Остравы для исследования высокотемпературных процессов, относящихся к области плазменной металлургии.

Распределение температур в плазме показано на рис.25. Катодом служит вольфрамовый электрод с ториевым покрытием, а анодом — медное водоохлаждаемое сопло. В качестве плазмообразующего газа был использован аргон. Быстрое снижение температуры по мере увеличения расстояния от плазматрона свидетельствует о существовании плазмы в форме пламени ограниченной длины.

Измерение тепловой мощности плазмы на различных расстояниях от устья сопла показало, что при общем повышении тепловой мощности по ее длине появляются волнистые «пики», соответствующие границе рекомбинации частиц при снижении температуры. Двукратные ноны переходят в однократные, а однократные рекомбинируют, образуя нейтральные атомы. Кривые эффективной мощности при различных расстояниях от устья сопла приведены на рисунок 26.

Влияние изменения длины канала сопла и силы тока на температуру аргонной плазмы, вытекающей из сопла, показано на рис.__

1 - расход аргона 49 дма/мин; 2 - расход аргона 30 дм3/мин

Рисунок 26. Распределение эффективной тепловой мощности по длине пламени аргонной плазмы при силе тока 1:65 А

- сила тока 100 А; 2-то же, 200 А; 3 - то же, 300 А; 4 - то же, 400 А; 5 - расчетные значения (200 А)

Рисунок 27. Изменение температуры плазмы, вытекающей из сопла, в зависимости от длины дуги внутри сопла при работе с независимой электрической дугой; применены вольфрамовый катод и медное сопло с положительной полярностью; расход аргона 2,35 м3/ч, диаметр сопла 6 мм

Пример энергетического баланса плазматрона малой мощности при работе с независимой дугой приведен в таблице 9.

Следует также проанализировать характер вытекания плазмы из сопла плазматрона, работающего с независимой дугой.

По мере уменьшения расхода плазмообразующего газа изменяется и характер его течения, которое из турбулентного превращается в ламинарное. У плазматрона с соплом диаметром 4 мм, показанного на рисунке 27, наиболее длинное ламинарное пламя достигается при расходе плазмообразующего газа 2,5 дм3/мин. Для обеспечения ламинарного истечения плазмы не нужно выдвигать высокие требования к качеству обработки поверхности сопла и катода.

Таблица 9  -  Параметры плазматрона с независимой дугой (диаметр сопла 5,5 мм, длина канала 28 мм)

| Параметр | Аргон | Азот |
| --- | --- | --- |
| Напряжение дуги, В | 24 | 63 |
| Сила тока дугового разряда, А | 400 | 400 |
| Мощность проводимая к плазмотрону кВт | 9,6 | 25,2 |
| Температура воды на входе в плазматрон t0°C | 9,5 | 5,5 |
| Температура воды на выходе в плазматрон t0°C | 14,6 | 18,8 |
| Расход воды в системе охлаждения плазматрона Gn, дм3/мин. | 14,3 | 10,8 |
| Потери мощности на электродах плазматрона Qz*1, кВт | 5,0 | 10,0 |
| Расход плазмообразующего газа Gsg, дм3/мин | 43,0 | 43 |
| Скорость холодного газа V*2sg, м/с | 30,2 | 30,2 |
| Энергия плазмы Qog*3, кВт | 4,6 | 15,2 |
| Энтальпия газа на выходе из сопла Q*4, кВт | 1,78 | 5,89 |
| Температура плазмы, вытекающей из сопла Т0g, К | 7000 | 5000 |
| Скорость потока плазмы vog*5 м/с | 750 | 550 |

1 Qz = [Gvc(tv-t0)]/(0,24•60), где с - удельная теплоемкость воды.

2 vsg=Gsg/Fc - сечение сопла, м2.

3 Qog = Qob-Qz, где Qob- тепловая энергия дугового разряда.

4 Q = Qog/Gsg

5 vog = vsgTog/Tsg , где Tsg -  температура холодного газа.

Этот плазматрон, разработанный автором, можно настроить на ламинарное течение во время работы с помощью нескольких регулируемых элементов. В указанной конструкции применен катод, диаметр которого превышает диаметр канала сопла. Было установлено, что максимальная длина ламинарного пламени достигается только в определенном диапазоне расстояний от рабочего конца катода до канала сопла.

Ламинарное истечение плазмы характеризуется очень ярким языком, за которым следует пламя длиной несколько десятков сантиметров меньшей яркости. Температурный градиент вдоль оси Ламинарного пламени Составляет 200—300 К/см, а скорость - примерно 50 м/с. Такое пламя отличается высокой стабильностью. При использовании аргона температура ламинарного пламени на выходе из сопла достигает примерно 13 000К. Ламинарный поток плазмы является перспективным источником тепла для выращивания монокристаллов, а также для создания высокотемпературной лабораторной печи.

Недостатком плазматронов, работающих на постоянном токе с независимой электрической дугой, ограничивающим их промышленное применение, является низкий к. п. д. Путем повышения расхода плазмообразующего газа к. п. д. можно повысить до 70%. Однако при этом средняя температура пламени снизится до 5000 К.

Температура плазмы в значительной степени зависит от подводимой к плазматрону мощности. Средняя температура плазмы по мере повышения подводимой мощности возрастает. Отклонение от линейного повышения температуры плазмы при повышении подводимой мощности можно объяснить увеличением потерь, обусловленных повышением теплопроводности и излучения плазмы.

Для выбора соответствующего источника тока и расчета плазматрона необходимо знать его вольтамперную характеристику. Форма вольтамперной характеристики зависит от геометрии рабочих частей плазматрона, вида и расхода плазмообразующего газа, длины дуги и других параметров. С увеличением силы тока в большинстве случаев наблюдается тенденция к спаду характеристик плазматронов с независимой дугой.

Контрольные вопросы

1. Плазмотроны с магнитным полем.

2. Распределение теплового поля в плазмотроне.

3.  Распределение температуры в плазмотроне.

Литература

1. Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

2. Краснов А.Н. и др. Низкотемпературная плазма в металлургии М.: 1970-187с.

Лекция №11.  Плазматроны с зависимой электрической дугой

План лекции:

1. Ознакомление с характеристиками плазматронов.

2. Ознакомление со свойствами и параметрами столба плазменной дуги.

3. Газы с большой энтальпией.

В настоящее время при переплаве металлов наиболее широко применяемой электрической схемой мощных плазматронов является схема с образованием зависимой электрической дуги, показанная на рисунке 28.

| 1 - газ | 1 - свободная дуга, U=14,5 В, I - = 200 А; II - дросселированная дуга, U=29 В, I=200 А |
| --- | --- |
| Рисунок 28. Электрическая схема плазматрона при работе с зависимой дугой | Рисунок 29. Изменение температур в свободной и дросселированной дуге. Применены вольфрамовый катод и медный водоохлаждаемый анод; расход аргона 0,56 г/с. диаметр сопла 4,75 мм (числа у кривых - температура, *103 К). |

При такой электрической схеме с учетом термических нагрузок и эрозии основных частей плазматрона можно достичь гораздо большей мощности. При выборе соответствующего диаметра сопла и правильной организации потоков газа в пространстве между катодом и анодом (нагреваемым материалом) все сечение будет симметрично заполнено столбом плазмы. Высокая концентрация тепловой энергии достигается при этом дросселированием диаметра электрической дуги с помощью сопла, которое одновременно оказывает на дугу стабилизирующее воздействие. При этом способе работы к. п. д. плазматронов зависит прежде всего от геометрии рабочих частей и характера течения плазмы в сопле. В электрической схеме, представленной на рис. 1, около 75% тепла передается переплавляемому материалу электрической дугой и 25% потоком плазмы.

Влияние сужения дуги с помощью сопла на распределение температур в столбе плазмы и по сравнению с независимой дугой показано на рис. 29. Даже при сравнительно малом дросселировании дуги (диаметр сопла 4,75 мм) ее температура повышается на 30%, а напряжение возрастает в два раза. Дросселирование столба повышает плотность тока, концентрацию энергии и напряжение дуги.

При использовании зависимой дуги столб плазмы неоднороден. Максимальные температура и степень ионизации достигаются в узком секторе по оси столба. Этот сектор обладает высокой электрической проводимостью и образует канал рабочего тока дугового разряда. Вблизи поверхности столба плазмы степень ионизации, температура и электрическая проводимость газа по мере приближения к условиям окружающей среды резко снижаются. Температура столба плазмы в случае, показанном на рис. 29, составляет около 16500 К, т. е. она гораздо выше температуры независимой дуги (~5500 К). Кроме того, скорость истечения плазмы из области минимального сечения и максимального дросселирования может достигать скорости звука (около 300 м/с). Поэтому горячий сектор в независимой дуге является очень узким и коротким, тогда как у дросселированной дуги эта область распространяется по всему столбу.

Вольтамперная характеристика плазматронов, работающих с зависимой дугой, имеет восходящую тенденцию, как это видно из приведенных на рис. 30 данных. Это можно объяснить тем, что в случае сильноточных дуг, горящих в атмосфере инертного газа, и металлических электродов общее напряжение при давлении ~105 Па вследствие охлаждения дуги плазмообразующим газом повышается.

|  | Рисунок 30. Вольтамперные характеристики плазматрона с зависимой дугой и различной длиной столба плазмы; расход потока аргона 0,29 г/с, диаметр сопла 16 мм, напряжение холостого хода U0=120 В (числа у кривых - длина столба плазмы, мм) |
| --- | --- |

На рисунке 30  приведены вольтамперные характеристики столба плазмы различной длины, причем столбу плазмы большей длины соответствует большее падение напряжения при одной и той же силе тока. При увеличении длины столба плазмы возрастает не только падение напряжения, но и общая мощность плазматрона. Это означает, что общую мощность столба плазмы можно повышать путем увеличения не только силы тока, но также напряжения и длины столба.

Полное сопротивление столба плазмы уменьшается и стремится к минимальному значению по мере повышения силы тока, причем, чем больше длина столба, тем больше его сопротивление.

Распределение напряжения по оси дуги неравномерное. При этом на разных ее участках различным оказывается не только напряжение, но и характер его зависимости от параметров дуги (силы тока, расхода и состава газа и др.).

Правильный выбор геометрии сопла и оптимальных режимов горения дуги зависит от распределения напряжения в отдельных частях дуги.

Для плазматронов, работающих с зависимой дугой, большое значение имеет падение напряжения во внутренней области сопла. В этой области происходят стабилизация, формирование и установление диаметра столба плазмы, проходящей через канал сопла. Вследствие этого тепловой поток от плазмы к соплу передается очень интенсивно. Чтобы предупредить повреждение сопла, для изготовления сопел необходимо использовать материалы, обладающие высокой теплопроводностью. Отвод тепла при этом обеспечивается путем интенсивного охлаждения. Материалы с высокой теплопроводностью обладают и высокой электрической проводимостью, поэтому сопло служит проводником электричества, изолированным от дуги очень тонким слоем холодного газа. Такая изоляция весьма ненадежна, в связи с чем при определенных условиях у поверхности сопла может произойти прорыв газа и вместо одной дуги образуются две. Одно из условий возникновения двойной дуги можно описать выражением:

Ut < Uta + UtK,                                                 (114)

где Uta - анодное падение потенциала дуги для материала сопла (обычно меди); UtK - катодное падение потенциала дуги для материала сопла.

При повышении напряжения дуги и постоянной силе тока градиент потенциалов в столбе плазменной дуги уменьшается. Это благоприятно влияет на процессы переплава, осуществляемые в печи с керамическим тиглем и гарниссажем, так как чем меньше градиент потенциалов, тем менее заметны колебания напряжения при изменении длины дуги. При повышении мощности столба плазменной дуги в результате изменения напряжения стабильность дуги возрастает. Увеличение силы тока при неизменной длине столба плазмы приводит к росту градиента потенциалов, что понижает стабильность дуги при изменении ее длины.

Свойства и параметры столба плазменной дуги в большой степени зависят от свойств плазмообразующего газа. В качестве рабочего газа для плазматронов обычно используют аргон, гелий, азот и водород или смеси этих газов, механизм плазмообразования которых различен.

Рис. 31. Зависимость энтальпии водорода (1), азота (2) и аргона (3) от температуры при р=105 Па

Различие заключается в том, что ионизация атомов двухатомных газов происходит после диссоциации их молекул. Водород диссоциирует на 30% при температуре 4700 К, а азот при 9000 К, что объясняется различной энергией диссоциации этих газов. Одноатомные газы отличаются от двухатомных энтальпией и температурой, необходимой для образования плазмы. Например, энтальпия азота при температуре 8000 К в пять раз больше, чем энтальпия аргона. Зависимость изменения энтальпии отдельных газов от температуры четко видна из данных рис. 31.

Большие различия в энтальпии можно объяснить тем, что энергия, которая передается в столбе плазмы одноатомным газам, определяется энтальпией и энергией ионизации, тогда как в случае двухатомных газов большое количество энергии, кроме того, расходуется еще на диссоциацию молекул на атомы.

При использовании одноатомного газа в холодной	области вследствие рекомбинации ионов высвобождается энергия, израсходованная на предшествующую ионизацию. При использовании плазмы из двухатомного газа в холодной области наряду с энергией ионизации высвобождается также и энергия диссоциации. Различная энтальпия плазмообразующих газов влияет на вольтамперные характеристики. Газ с большей энтальпией нуждается соответственно в большей электрической мощности. Преимущества двухатомных газов по сравнению с одноатомными с экономической и энергетической точек зрения становятся очевидными при сравнении параметров работы плазматрона (табл. 10).

Поскольку теплопередача вследствие больших потерь тепла излучением при повышении температуры ухудшается, для повышения коэффициента теплопередачи целесообразно использовать газы, обладающие большой энтальпией при низких температурах. Длина языка плазмы в плазматроне с независимой дугой при использовании двухатомных газов вследствие их медленного охлаждения и очень высокой энтальпии при тех же потерях излучением является такой же, как у одноатомных газов. Из данных табл. 10 вытекает, что теплопроводность водородной и гелиевой плазмы сравнительно высокая и в первом приближении лишь в два раза меньше теплопроводности меди [хси = 3484 - 394 Вт/(м - К)]. Плазмообразующие газы, обладающие высокой теплопроводностью и энтальпией (водород, азот), обеспечивают повышенную передачу тепла; поэтому применение их, как правило, приводит к быстрому нагреву и разрушению электродов.

Таблица 10 - Характеристики плазмообразующих газов при работе плазматрона с независимой дугой

| Характеристика | Аргон | Азот | Водород | Гелий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомная или молекулярная масса | 39,94 | 28,0016 | 2,016 | 4,0024 |
| Динамическая вязкость при 0°С и атмосферном давлении, Н/(с·см2) | 221 | 170 | 88 | 196,2 |
| Энтальпия при 20°С и атмосферном давлении, кДж/ /(кг - К) | 0,52 | 1,04 | 14,2 | 5,26 |
| Коэффициент теплопроводности при 0°С и атмосферном давлении, Вт/(м К) | 16,3 | 24,3 | 174 | 151 |
| Потенциал ионизации, В: |  |  |  |  |
| однократный | 15,7 | 14,5 | 13,5 | 24,5 |
| двукратный | 27,5 | 29,4 | - | 54,1 |
| Энергия диссоциации, Дж/ /моль | - | 713000 | 477000 | - |
| Энтальпия плазмы, кДж/кг | 19,5 | 41,7 | 320 | 214 |
| Температура плазмы, К | 14000 | 7300 | 5100 | 20 000 |
| Напряжение дуги, В | 40 | 60 | 62 | 47 |
| Энергия, подводимая к дуге, кВт | 48 | 65 | 120 | 50 |
| Коэффициент использования энергии на нагрев газов, % | 40 | 60 | 83 | 48 |

Чтобы уменьшить эрозионное воздействие молекулярных газов на электроды, а также обеспечить высокую энтальпию, их смешивают с инертными газами. В качестве примера такие газовые смеси приведены в табл. 11. Температура потока плазмы и при низкой энтальпии превышает температуру плавления переплавляемых материалов, поэтому ее энтальпия имеет гораздо большее значение. Теоретические значения энтальпии можно рассчитать по подводимой мощности и расходу рабочего газа. Фактические значения энтальпии, определенные калориметрическим методом, составляют 50 - 80% от теоретических значений, рассчитанных для малого и большого расхода газа.

Таблица 11 - Применяемые смеси плазмообразующих газов

| Смесь | Содержание аргона, % | Общий расход, г/с | Сила рабочего тока, А | Рабочее напряжение, В | Мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аргон с азотом | 66 | 1,04 | 110 | 40 | 4,4 |
| Аргон с водородом | 66 | 1,04 | 110 | 65 | 7,14 |

Контрольные вопросы

1. Перечислите все характеристики плазматронов.

2. Опишите свойства и параметры столба плазменной дуги.

3. Для чего используют газы с большой энтальпией.

Литература

1. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65с.

2. Моссэ А.Л., Печковский В.В. Применение низкотемпературной плазмы в технологии неорганических веществ. Минск: Наука и техника, 1973.- 213с.

3. Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

4. Краснов А.Н. и др. Низкотемпературная плазма в металлургии М.: 1970-187с.

Лекция №12. Комбинированные электрические схемы плазматронов

План лекции:

1. Схемы однофазных плазматронов

2. Схемы трехфазных плазматронов

3. Эффективность электрических схем

Существует несколько принципиально возможных электрических схем, применимых в плазменной металлургии. Кроме схемы с независимой дугой, приведенной на рис. 25, которую можно заменить схемой, представленной на рис. 34, в плазменной металлургии обычно используют комбинированную схему, предусматривающую работу с независимой и зависимой дугой. Эта схема показана на рис. 35.  При работе плазматрона с зависимой дугой эта дуга используется в большинстве случаев только при старте, т. е. для ионизации пространства между катодом и расплавляемым материалом. После замыкания электрической цепи между катодом и расплавляемым материалом источник, питающий независимую дугу, обычно отключают.

| 1 - катод: 2 - сопло; 3 - анод (расплав) | 1 - катод; 2 - сопло; 3 - анод (расплав) |
| --- | --- |
| Рисунок 32. Электрическая схема плаз- матрона при работе с зависимой дугой и соответствующая эквивалентная схема | Рисунок 33. Принципиальная электрическая схема плазматрона со вспомогательной независимой дугой и рабочей зависимой дугой и эквивалентная схема |

На практике используют только один источник постоянного тока, подсоединенный к катоду, а нагреваемый металл, имеющий положительный заряд, может быть подсоединен к соплу плазматрона. В ответвление к соплу обычно включают сопротивление для снижения силы тока во вспомогательной дуге. Другая электрическая схема, предусматривающая использование вспомогательной дуги не только для старта плазматрона и «зажигания» рабочей дуги, но и для регулирования общей мощности плазматрона, приведена на рисунке 34.

| 1 - катод; 2 - сопло; 3 - анод (расплав) Рисунок 34. Принципиальная электрическая схема плазматрона с управляющей и накладывающейся дугой, горящей между соплом и расплавляемым металлом, и эквивалентная схема: |  |
| --- | --- |

Она обеспечивает работу плазматрона с минимальной нагрузкой на катод, к которому подводится мощность, необходимая только для ионизации пространства между соплом плазматрона и расплавляемым материалом. Сравнительно низкая токовая нагрузка на катод, которая у плазматрона составляет всего несколько киловатт, обеспечивает возможность при специальной конструкции разрядного пространства и канала сопла использовать при переплаве тугоплавких металлов катод из того же материала, что и переплавляемый материал. Благодаря этому достигается минимальное загрязнение переплавляемого металла при переходе материала катода в расплав. Этот принцип можно использовать для зонного рафинирования металлов высокой чистоты.

Схемы, предусматривающие применение более дешевых источников переменного тока, были разработаны Д. Тредупом. На рисунке 37 приведены электрические, а также резервные схемы, предусматривающие возможность использования постоянного и переменного тока.

1- катод: 2 - сопло; 3 - анод (расплав)

Рисунок 35. Принципиальные электрические схемы и эквивалентные схемы однофазных плазматронов с использованием постоянного и переменного тока

1- катод; 2- сопло; 3 - анод (рлеплав); 4 - трансформатор высокого напряжения

Рисунок 36. Электрическая схема однофазного плазматрона переменного тока

1 - катод: 2 - сопло

Рисунок 37. Принципиальная электрическая схема трехфазного плазма- трона с соплом, образованным тремя сегментами (плазматрон работает с независимой дугой)

Главной причиной изучения этих схем было стремление попользовать более дешевые и более эффективные источники по сравнению с выпрямителями. Однако литературных данных о действительном использовании этих схем в промышленных условиях очень мало. Это объясняется большим количеством технических проблем, требующих решения, которые связаны с необходимостью обеспечения эксплуатационной надежности и эффективности плазматронов в промышленных условиях. Основной идеей схем, приведенных на рис. 35,  являются получение вспомогательного дугового разряда малой мощности и последующий нагрев ионизированного пространства за счет теплопроводности с помощью переменного тока. В случае электрических схем, показанных на рис. 35, а и в, переменный ток подводится к катоду и аноду (расплаву), тогда как согласно схемам на рис. 35, б и г переменный ток подводится к соплу и расплавляемому металлу. При варианте схемы, приведенном на рис. 35, б, плазматрон может быть снабжен «сервосоплом», которое по отношению к главному соплу электрически ионизировано и действует как гальванический делитель для цепей постоянного и переменного тока, благодаря чему отпадает необходимость в применении каких-либо других делителей в электрической цепи.

Факторы, касающиеся конструкции и рабочей мощности однофазного плазматрона, которые оказывают влияние на его работу, были установлены И. Гарри. В его докладе описывается работа плазматрона при использовании схемы, приведенной на рис. 36. Чтобы с помощью переменного тока в главной цепи тока (катод-расплав) можно было получить компактный столб плазменной дуги, параллельно подключена система зажигания с напряжением около 30 кВ. Эта система предупреждает угасание дуги переменного тока при отсутствии тока в каждом полупериоде. Конденсатор емкостью С и катушка индуктивности L служат делительными элементами для обоих контуров тока. Такая схема требует, кроме высокого напряжения, очень тщательного конструктивного выполнения всей электрической системы.

Кроме приведенных однофазных схем электрических контуров переменного тока, сопло плазматрона может быть выполнено и таким образом, чтобы трехфазный ток подводился непосредственно к плазматрону, как это показано на рис. 39. Преимущество показанной на рис. 6 схемы заключается в том, что перемещающаяся по фазам плазма характеризуется собственным сильным стабилизирующим эффектом.

Другой принципиальный вариант применения переменного тока для питания плазматрона приведен на рис. 38. Этот плазматрон работает с тремя катодами, что обеспечивает самостабилизацию плазмы.

| 1 - сопло; 2 - электроды | 1 - источник тока |
| --- | --- |
| Рисунок 38. Принципиальная схема плазматрона с тремя электродами | Рисунок 3. Электрическая схема плазматрона с использованием накладывающейся дуги и трехфазного тока |

Плазматроны переменного тока, показанные на рисунках, пока не доведены до такого состояния, чтобы их преимущества, заключающиеся в более низких расходах на электрооборудование, превзошли преимущества плазматрона постоянного тока. В промышленных условиях, особенно там, где для пирометаллургических процессов требуется большая длина столба плазменной дуги, ведущее место в настоящее время занимают однофазные плазматроны постоянного тока.

Особым случаем использования переменного тока и, видимо, наиболее перспективным способом достижения высоких мощностей при высокой концентрации тепловой энергии в плазме является принцип, приведенный на рис. 38. Показанная на рис. 38 схема позволяет использовать два (при однофазном принципе) или три плазматрона, получающих питание от вспомогательных источников постоянного тока таким образом, что под действием независимых дуг образуются ионизированные потоки плазмы, которые соединяются между собой с помощью источника переменного тока. Переменный ток подводится к плазме через сопла плазматронов. Наилучшие результаты, как показали замеры, проведенные в Горно-металлургическом институте, достигаются при таком взаимном расположении плазматронов, когда угол, заключенный между ними, равен 120°. Эти результаты были подтверждены и при консультации с научными работниками фирмы Electrotherm (Брюссель), которая занимается разработкой плазменных печей с использованием указанного принципа накладывающейся дуги.

При подводе переменного тока к соплам плазматронов и создании независимой дуги с достижением максимальной температуры плазмы непосредственно у устья сопла можно достичь минимум такого же к. п. д. плазматронов, как в случае электрической схемы с зависимой и накладывающейся дугой (см. рис. 39). С учетом принципа работы плазматронов с накладывающейся дугой (см. рис. 39) можно утверждать, что этот способ получения высоких температур с высокой концентрацией теплового потока является в настоящее время, несомненно, самым выгодным источником тепла для высокотемпературного нагрева неэлектропроводных материалов, например для переплава высокотемпературных окислов. Можно ожидать, что схема, показанная на рис. 39, будете в будущем использоваться и для быстрого нагрева металлических материалов, прежде всего в тех случаях, когда по техническим причинам подводить электрический ток к нагреваемому материалу является почему-либо неудобным.

Контрольные вопросы

1. Принципиально возможные электрические схемы плазматронов.

2. Плазматрон с тремя катодами.

3. Эффективность электрических схем плазматронов.

Литература

1. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65с.

2. Моссэ А.Л., Печковский В.В. Применение низкотемпературной плазмы в технологии неорганических веществ. Минск: Наука и техника, 1973.- 213с.

3. Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

Лекция № 13, 14. Безэлектродные плазмотроны

План:

- Основной принцип и преимущества  высокочастотных плазмотронов

- Основной принцип и преимущества  сверхвысокочастотных плазмотронов

- Использование ВЧ плазмотронов для получения TiO2.

- Использование ВЧ плазмотронов для получения SiO2.

Выше были рассмотрены характеристики плазменной струи, полученной в дуговых плазматронах. Конструкции таких плазмотронов различны, но общее в них - электрическая дуга, горение которой организуется таким образом, чтобы получать достаточно чистую плазменную струну мало загрязненную примесями материалов электродов, испаряющихся при очень сильных токах в электрической дуге.

Однако полностью устранить загрязнение струи материалом электродов в дуговых плазмотронах не удается, что затрудняет их использование при обработке и получении высокочистых материалов и продуктов. В ряде случаев известные трудности создают и высокие скорости истечения струи из сопла плазмотрона.

Поэтому наряду с разработкой и совершенствованием дуговых источников плазменной струи успешно развивается направление работ по созданию высокочастотных и сверхвысокочастотных источников низкотемпературной плазмы или, как их еще называют, безэлектродных плазматронов, в которых реализуется высокочастотный индукционный разряд.

Безэлектродный индукционный разряд является эффективным источником низкотемпературной плазмы, превосходящим в некоторых отношениях дуговые электродные плазмотроны.

Схема устройства безэлектродных высокочастотных плазмотронов и принцип их работы следующий. Основным элементом является разрядная камера, выполняемая в большинстве случаев в форме трубы из плавленого кварца (рис. 40). Снаружи камеры, в средней части ее, помещается индуктор, питаемый от высокочастотного генератора. В разрядную камеру подается аргон. Разряд зажигается путем введения в зону индуктора вольфрамового или графитового электрода; при разогреве электрода с его торца под действием электростатической составляющей электромагнитного поля индуктора стекает тлеющий разряд, который служит первичным источником ионизации. Этот заряд под действием магнитной составляющей поля индуктора преобразуется в кольцевой безэлектродный разряд в виде замкнутого витка плазмы, имеющего форму веретенообразного факела и свободно висящего в полости камеры.

От стенок камеры плазма отделена потоком обтекающего ее газа, который способствует также стабилизации факела. После возникновения кольцевого разряда электрод убирают из разрядной камеры, а к аргону подмешивают необходимый по технологии плазмообразующий газ. Образовавший факел разряда сохраняет устойчивость лишь до определенных величин подводимой мощности и расхода плазмообразующего газа.

- угольный или вольфрамовый стержень; 2 – кварцевая труба;

3 – индуктор; 4-область плазмы; 5-факел

Рисунок 40. Высокочастотная плазменная горелка

Выбор плазмообразующего газа, как и в случае дуговых плазматронов, оказывает влияние на температуру и энтальпию объема плазмы в безэлектродных высокочастотных плазматронах и, кроме того, сказывается на форме плазменного факела. Так, использование газов с низким потенциалом ионизации (например, аргона) приводит к образованию «объемной» плазмы; газы с высокой энтальпией (например, кислород) дают более сжатую плазму.

Так же, как и дуговые плазматроны, высокочастотные индукционные генераторы плазмы характеризуются рядом основных параметров: распределением температуры, электронной концентрацией и электропроводностью в плазме и плазменном факеле, радиальным и осевым распределением теплового потока в факеле.

Мощность плазменного разряда может быть определена из уравнения энергетического баланса:

u1Ia+WH = WB + Wc + Wn + Wp,	                                   (115)

где иa — напряжение на аноде лампы;

Iа — анодный ток;

WH — мощность накала генераторной лампы;

WB — мощность, выделяемая в анодной и сеточной цепях;

Wc — мощность, выделяемая в активных сопротивлениях сеточной цепи;

Wu — мощность потерь, не учитываемая калориметрически;

Wp — мощность, потребляемая плазменным разрядом, кет.

На рис. 41 приводится вольтамперная характеристика трубки диаметром 30 мм. Интересно проследить пространственное распределение температур на примере высокочастотной аргоновой плазмы, полученной в двухвитковом индукторе в трубке диаметром 30 мм (рис. 42); максимальная температура достигает величины (11,0 ± 0,5)-103°К [2, с. 419]. Провал в графиках объясняется кольцевым характером разряда.

Возможность регулирования в широком диапазоне параметров работы индукционного плазменного генератора позволяет использовать его для процессов, в которых нагрев или химические реакции должны протекать в зоне индуктора; он позволяет использовать факел и на выходе из разрядной камеры.

Важным является вопрос термозащиты стенок кварцевого сосуда. Все известные в настоящее время конструкции индукционных плазменных горелок по способам термозащиты можно сгруппировать следующим образом.

1.Горелка с принудительным газовым охлаждением внутренней поверхности кварцевой трубки. Впервые горелка такого типа для работы в аргоне и аргоновых смесях была описана в 1961 г. Ридом.

2.Горелка с водяным охлаждением кварцевой трубки; конструкции горелок такого типа описаны Ребу.

3.Горелка со способом термозащиты, предложенным Дресвиным, Донским и Ратниковым. Это устройство представляет собой камеру, состоящую из набора медных водоохлаждаемых трубок, расположенных параллельно оси индуктора по образующей коаксиального с индуктором цилиндра. Основная часть тепловой нагрузки в такой камере воспринимается металлическими охлаждаемыми трубками, что позволяет получать безэлектродный индукционный разряд мощностью в несколько десятков киловатт. Для предотвращения утечки газа через разрезы камеры она вставлена в кварцевую или стеклянную трубку.

Рисунок 41. Вольт-амперная характеристика высокочастотного плазмотрона (диаметр трубки 30 мм)

Рисунок 42. Температурное поле в ВЧ-плазмотроне (индуктор 2 витка)

Получение сверхвысокочастотной плазмы. В отличие от ВЧ-плазматронов, сверхвысокочастотные плазмотроны (СВЧ-плазмотроны) стали конструировать совсем недавно, так как сверхвысокочастотный разряд, полученный при атмосферном давлении и выше, является малоисследованной областью физики плазмы.

СВЧ-разряд обладает всеми основными преимуществами ВЧ-разряда, но при этом коэффициент передачи СВЧ- энергии в разряде составляет 80—90%. Особенностью импульсного СВЧ-разряда при атмосферном давлении является то, что при воздействии на плазму импульсным электромагнитным полем СВЧ-электронная температура превосходит температуру газа в течение импульса, обеспечивая при этом высокую концентрацию заряженных частиц (Ne~ 1014—1015 см~3).

В этом случае химические превращения происходят не при термодинамическом равновесии, а в неравновесной системе. Наряду с термическим возбуждением большую роль играет возбуждение молекул электронами с энергией порядка нескольких электронвольт при одновременном воздействии излучением. Источником энергии в разряде является электрическое поле, ускоряющее электроны газа, которые в свою очередь передают энергию молекулам газа при упругих и неупругих соударениях. В результате происходит возбуждение и ионизация молекул, а также их диссоциация на свободные радикалы, ионы или атомы.

Относительно благоприятные условия для изменения параметров СВЧ-генератора дают возможность изменять в широких пределах основные параметры плазмы (температуру и концентрацию заряженных частиц), повышать эффективность передачи СВЧ-мощности в разряд, а следовательно, воздействовать на ход химических реакций.

Ниже приводится описание одного из возможных конструктивных вариантов импульсной СВЧ-установки (рис. 43). Мощность от магнитного генератора (используются волны типа Я10) поступает в волноводный тракт

1-модуляор; 2-магнетронный генератор; 3-волновод; 4-калориметры; 5- ферритовый циркуляр; 6- разрядная трубка; 7 – газораспределительное устройство; 8 – соленойд; 9 – выходное отверстие; 10 – окно для диагностики плазмы; 11- перестраиваемый поршень

Рисунок 43. Схема СВЧ-плазмотрона

прямоугольного сечения (72 х 34 мм) и далее в разрядную трубку диаметром 50 мм. В центральной части трубки при помощи перестраиваемого поршня устанавливается максимум напряженности электрического поля. Пробой происходит в разрядной трубке, находящейся при атмосферном давлении, в то время как в волноводном тракте создается избыточное давление 2—3 атм. Регулируя режим работы генератора и расход газа, можно сформировать разряд в виде плотной цилиндрической струи ионизированного газа, диаметр и скорость которой регулируются расходом газа и режимом работы генератора. Для отрыва струи плазмы от стенок кварцевой трубки применяется тангенциальный ввод воздуха в трубку. Изменяя анодное напряжение, можно регулировать в широких пределах импульсную и среднюю мощность генератора (импульсную от десятков киловатт до 2—3 Мет, среднюю — от десятков ватт до 5 кет). Рабочая частота генератора составляет 3000 Мгц. Конструкция установки обеспечивает почти полное поглощение подводимой к разряду СВЧ-мощности (80—90%). Ресурс СВЧ-плазмотрона определяется сроком службы СВЧ-генератора и достигает в настоящее время 1000 ч. Температура газа в зоне разряда при расходе его ~5 л/мин составляет 7• 103—8 х 103°К.

Наряду с дуговыми плазмотронами все более широкое применение находят в технике высокочастотные.

Так, с целью ускорения термодиффузионного насыщения титановых сплавов ВТ-4 и ВТ-5 азотом и кислородом при нагреве Л. Гущин  использовал реконструированную высокочастотную установку ЛГД-12 (частота 10 - 25 МГц). Цилиндр, в котором форвакуумным насосом создавалось разрежение, заполнялся насыщающим газом. При воздействии высокочастотного магнитного поля индуктора, по которому пропускали генерируемый установкой высокочастотный ток, внутри кварцевого цилиндра возникал безэлектродный разряд в разреженном газе.

Возникновению разряда способствуют следующие факторы.

Во-первых, длина свободного пробега электронов в разреженном газе увеличивается в соответствии со степенью разрежения. При воздействии переменного магнитного поля часть электронов срывается со своих оболочек и начинает колебаться внутри рабочего пространства в соответствии с изменением частоты поля.

Во-вторых, при столкновении электронов с молекулами газа происходит возбуждение молекул, ионизация газа и увеличение числа свободных электронов. Газ становится электропроводным. В нем возникают вихревые токи, способствующие накоплению значительного количества кинетической энергии частицами газа. Температура в рабочем пространстве может достигать 8000—10000° К.

В-третьих, наличие металлического образца в рабочем пространстве способствует зарождению разряда в газе, так как нагретый в первый момент образец эмитирует электроны и концентрация свободных электронов у поверхности металлов резко возрастает.

Так как конструкция установки позволяла плавно регулировать давление в рабочем пространстве и напряженность магнитного поля, то эксперименты проводили при постоянной средней температуре изделия и различных давлениях газа. Для выяснения влияния частоты магнитного поля на глубину диффузионного слоя были проведены эксперименты по насыщению сплава ВТ-5 в воздухе. Полученные данные представлены на рис. 44.

Стремление к повышению температуры процесса обусловило применение в работе кислородной ВЧ-плазмы для окисления четыреххлористого титана до двуокиси- ценного сырья для изготовления красок. При высокой температуре повышается дисперсность двуокиси титана и увеличивается производительность процесса. В работе кислород подавали через головку плазматрона в кварцевую трубку, где горел ВЧ-разряд, микротвердость сплава ВТ – 5 после насыщения в плазме при частоте 11 МГц в кислороде (1) и в воздухе (2) и при частоте 440 МГц в воздухе(3) после чего нагретый газ проходил в реактор, куда из контейнера через ротаметр и испаритель подавали TiCl4.

Рисунок 44. Микротвердость сплава ВТ – 5 после насыщения в плазме

В реакторе происходило сгорание тетрахлорида с образованием двуокиси титана и хлора. Продукты реакции проходили через бункер, в котором ТiO2 осаждалась на фильтре; газ (С12) проходил в систему поглощения. В результате реакции была получена двуокись титана белого цвета смешанной кристаллической структуры (до 40—60% рутила) с содержанием частиц размером менее 1 мкм до 94 %.

Такая пигментная двуокись титана по своим физико-техническим свойствам удовлетворяет требованиям лакокрасочной промышленности.

Ф. Б. Вурзель с группой сотрудников  исследовал возможность применения высокочастотного плазмотрона для получения кремния и его соединений. Пленки кремния были получены разложением четыреххлористого кремния в нейтральной и восстановительной среде и термическим разложением метилхлорсилана, пленки карбида кремния — разложением метилхлорсилана, а порошки окислов кремния — окислением SiCl4. Закалку продуктов реакции осуществляли либо осаждением на охлаждаемую поверхность, либо введением в зону закалки большого количества холодного газа. Для тех реакций, в которых закаливают конечные термодинамические равновесные продукты (например, кремний), положение зоны закалки определяется не временем реакции, а оптимальной температурой процесса. В тех же случаях, когда необходимо выделить промежуточные продукты (например, SiC), существенным является время реакции, а зону закалки подбирают экспериментально.

Для определения оптимальных режимов были приведены термодинамические расчеты, заключавшиеся в численном решении системы уравнений, связывающих константы равновесий с парциальными давлениями элементов, уравнения полного давления и уравнения элементарного баланса; системы уравнений решали методом последовательных приближений для температур 1500—6000 °К. Результаты расчетов дали возможность построить графики зависимости количества кремния и моноокиси кремния в кремнийсодержащих продуктах от температуры при термическом разложении четыреххлористого кремния и двуокиси кремния и окислении четыреххлористого кремния (рис. 45).

Как видно из графика, выделение элементарного кремния начинается при 3500 С К и достигает 100% при 4500 ° К. Процесс получения моноокиси кремния при разложении двуокиси и окислении четыреххлористого кремния может осуществляться с достаточной эффективностью в широком диапазоне температур: 2500—5000 °К. В приведенном сообщении не дано конкретных характеристик процесса и свойств продукта для случая синтеза SiC. Следует отметить, что принципиальная возможность использования плазмы для получения подобных соединений обсуждается во многих работах.

1 - доля элементарного кремния при термическом разложении четыреххлористого кремния; 2-доля моноокиси кремния при окислении четыреххлористого кремния кислородом; 3 - доля моноокиси кремния при термическом разложении двуокиси кремния

Рисунок 45. Температурная зависимость доли кремния и моноокиси кремния в кремнийсодержащих продуктах

При использовании азота в качестве плазмообразующего газа можно получать пропусканием через высокочастотную плазму металлических порошков нитриды титана и магния, тантала и циркония, с выходом по нитриду до 40%; для молибдена и вольфрама этот метод не дал положительных результатов.

Авторы работы  показали возможность получения в ВЧ-плазме мелкодисперсной  моноокиси кремния. Высокочастотный разряд возбуждался в кварцевой трубке, плазмообразующим газом являлся аргон. Исходная шихта состояла из смеси порошков кремния и двуокиси кремния в стехиометрическом соотношении.

Шихта транспортировалась из вибропитателя в зону высокочастотного разряда потоком аргона по оси плазменной струи. Продукты реакции осаждались на стенках водоохлаждаемого реактора и улавливались тканевым фильтром. Полученная моноокись кремния представляла собой легкий светло-коричневый порошок с насыпной массой 0,05 г/см3.

Высокочастотную индукционную плазму используют также для зонной плавки и зонной флотации, для получения очень чистых металлов с высокой точкой плавления и выращивания монокристаллов тугоплавких материалов; в этом случае затравочный кристалл непрерывно оседает из плазменной зоны. Синтез монокристаллов в высокочастотном плазменном факеле можно вести в любой заданной атмосфере, при различных давлениях; малая скорость истечения рабочего газа способствует созданию благоприятных условий для роста кристаллов.

Синтез монокристаллов можно осуществлять как по методу Вернейля, так и методом зонной перекристаллизации. Характерным дефектом кристаллов, полученных методом Вернейля, является наличие сферических включений непроплавленной шихты, что связано с временными нарушениями условий роста.

Выращивание кристаллов в плазме методом зонной перекристаллизации основано на принципе плавающей зоны. Возможны две модификации метода: симметричный нагрев исходного штабика в центральной зоне плазмы (ось кристалла располагается вдоль оси индукционного разряда) и боковой нагрев плазменным факелом поверхности образца (ось кристалла ориентирована под углом 90° к оси горелки). Второй способ позволяет легко контролировать и регулировать высоту расплавленной зоны.

В заключение следует отметить, что метод проведения химико-металлургических реакций в плазменной струе обладает следующими достоинствами [641:

а) отсутствие необходимости в тиглях;

б) возможность непрерывной и регулируемой подачи исходных материалов и такого же вывода продуктов реакции;

в) возможность изменения скорости реакции и условий ее протекания путем изменения конструкции печи и ее электрического режима;

г) легкость начала процесса и его прекращения;

д) малые потери тепла путем лучеиспускания.

Недостатком этого метода является то, что, во-первых,

в плазменной струе можно осуществлять преимущественно эндотермические реакции и, во-вторых, невозможно одновременно вводить в реакционное пространство большие количества исходных реагентов.

Контрольные вопросы

1. Принцип работы и схемы ВЧ плазмотронов.

2. Принцип работы и схемы СВЧ плазмотронов.

3. термодиффузионное насыщение титана в ВЧ плазме.

4. Получение SiO2  из SiCl4 в ВЧ плазме.

5. Получение TiO2 из TiCl4 в ВЧ плазме.

Литература

1. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65с.

2.  Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

3. Краснов А.Н., Шаривкер С.Ю., Зильберберг В.Г. Низкотемпературная плазма в металлургии. М., "Металлургия", 1970. – 242с.

Лекция №15. Многодуговые плазменные реакторы

План лекции:

1. Математическое описание плазменной струи многоподовых реакторов.

2. Схемы трехдуговых плазменных печей.

3. Работа с плазодуговыми плазматронами.

Анализ показал целесообразность осуществления некоторых плазмохимических процессов в реакторе с подачей нескольких плазменных струй в поток исходного сырья, т. е. в многодуговом плазмохимическом реакторе. При разработке многодугового реактора возникает необходимость в математических обобщениях, позволяющих рассчитывать смешение плазменной струи со сносящим потоком газа. В первую очередь необходимо изучить характер проникновения плазменной струи в поток холодного газа. Струя может быть условно разделена на два участка, отличающихся характером взаимодействия газовых потоков. На первом участке происходит взаимодействие плазменной струи со сносящим, а на втором  - со спутным потоком. Второй участок в свою очередь может быть разделен на первичную и вторичную зоны. Первичная зона характеризуется наличием центрального ядра, в котором параметры струи остаются постоянными. Во вторичной зоне параметры струи изменяются как по ее длине, так и по сечению.

Траектория оси плазменной струи описывается уравнением вида

xDc = yDc [1q+(0,262-0,067lgq) yDc]-1.                                  (115)

При у->оо из уравнения можно получить зависимость для определения дальнобойности плазменной струи в сносящим потоке газа

hDc = (0,262-0,067lgq)-1.                                          (116)

Указанные зависимости справедливы при 50-q-1000. Длину первого участка можно определить из (выражения

x = y = h = Dc(0,262-0,067lgq)-1.                                 (117)

В смесительной камере многодугового реактора можно создать условия для оптимального перемешивания реагирующих сред. Эти условия реализуются при выполнении соотношения

ψ = F2ρω2F2ρ2ω22 = 1,                                                (118)

где ρω 2 - характерный гидродинамический параметр плазменной струи на оси реактора; ρ2ω22 - гидродинамический параметр сносящего потока; FЯ  - площадь сечения ядра, образующегося, при соударении плазменных струй; F2  - площадь сечения канала истечения сносящего потока.

Рисунок 46. Схема многодугового подогревателя газа

Выведены зависимости для расчетов величин, входящих в уравнение, которые могут быть представлены в виде, удобном для инженерного расчета стадии смешения многодугового реактора.

В работе представлены результаты исследования равномерности поля температур как одного из основных факторов, определяющих эффективность перемешивания разнотемпературных струй в многодуговом реакторе. В основу исследования положена цилиндрическая камера с взаимно перпендикулярными вводами в нее холодной и высокотемпературных струй (рис. 46). Последние поступают из трех однофазных плазмотронов переменного тока, установленных: в плоскости, перпендикулярной оси камеры.

Процесс энерго- и маосообмена между струями идет по- всему объему настолько интенсивно, что уже на расстоянии двух калибров температурное поле обладает высокой равномерностью.

Камеры смешения с многодуговыми подогревателями, обладающие достаточно высокими кинематическими и динамическими характеристиками и высоким КПД, в настоящее время являются наиболее перспективными для практического применения с целью создания на их основе реакторных устройств, предназначенных для переработки газообразных, жидких и, особенно, дисперсных видов сырья.

Плазменная печь с керамическим тиглем (ПП) является разновидностью обычной дуговой печи, в которой вместо графитизированных электродов устанавливают один или несколько плазматронов, а кожух, свод, сливное отверстие и рабочее окно выполняют герметичными и для подачи напряжения на нагреваемый металл в подину встраивают подовый электрод (рис.47, а).

1- плазмотрон, 2- герметичная камера,  3- подовый электрод, 4- кристаллизатор, 5- футеровка печи,  6- свод печи

Рисунок 47. Схема трехдуговых плазменных печей с керамическим тиглем (а) и водоохлаждаемым кристаллизатором (б)

Работающие плазменные печи с керамическим тиглем являются результатом реконструкции дуговых печей емкостью 5-10 т. Плазматроны ПП с огнеупорной ванной работают на постоянном токе прямой полярности - катодом служит верхний водоохлаждаемый плазматрон, а анодом - ванна. От брызг металла и шлака катод защищен медным водоохлаждаемым соплом.

Находящийся в контакте с металлом подовый электрод обычно изготовляют водоохлаждаемым из меди. Ведутся работы по замене таких электродов на более надежные металлокерамические.

Плазменную дугу успешно используют как источник нагрева в установках рафинирующего переплава расходуемых металлических электродов на слитки в медных водоохлаждаемых кристаллизаторах. Разработанная Институтом электросварки им. О. Е. Патона печь плазменно-дугового переплава (ПДП) для получения слитков массой до 5 т из жаропрочных, нержавеющих и конструкционных сталей состоит из плавильной камеры, плазматронов, кристаллизатора, механизма вытягивания слитка и питающей энергосистемы (рис. 47,б).

Плавильную камеру ПДП изготовляют из двух конусов. К верхнему - крышке камеры - крепят через изоляторы камеру расходуемой заготовки с механизмом подачи и патрубки для радиальных плазматронов и датчика уровня ванны. Нижний конус снабжают фланцем для установки плиты кристаллизатора и камеры слитка с механизмом его вытягивания и разгрузки, а также патрубками для смотровых систем визуального контроля процесса переплава, установки механизма подачи флюса и вакуумпровода.

Из укороченного водоохлаждаемого кристаллизатора (два медных пояса и один стальной) слиток вытягивают в камеру слитка токоведущим штоком. Подъем и опускание камеры со слитком осуществляют с помощью гидропривода.

Расходуемый литой или кованый электрод из стали или сплава определенной марки соединяют с водоохлаждаемым штоком, закрепленным верхним концом в траверсе телескопической стойки, перемещающейся вверх и вниз от электромеханического или гидравлического привода.

Через уплотнители и изоляторы в верхней камере устанавливают плазматроны. Шестиплазматронную установку питают трехфазным током промышленной частоты. При этом плазматроны объединяют в два блока (по три в каждом) с питанием от отдельных силовых трансформаторов. Для стабилизации температуры электродных пятен в цепь плазматрон-ванна от выпрямителя подают дополнительно постоянную составляющую силы тока. Цепь между плазматронами замыкают по ванне кристаллизатора. Перед плавлением расходуемую заготовку устанавливают в плавильную камеру, затем ее герметизируют и заполняют соответствующим газом (аргоном, гелием, азотом). Расход газа на промывку камеры составляет ~12 м3. Заготовку опускают до упора в затравку кристаллизатора, включают плазматроны и наводят жидкую ванну. Затем включают механизм вытягивания слитка из кристаллизатора.

При установившемся режиме переплава массовая скорость плавления заготовки равна массовой скорости кристаллизации слитка. Заготовка плавится под действием тепла плазменных дуг, тепловой энергии от тока, проходящего через анод (при подключении к источнику питания) и отраженного тепла жидкой ванны и плазменных струй. Образующаяся при этом не торце электрода пленка жидкого металла и стекающие в кристаллизатор капли взаимодействуют с атмосферой печи и рафинируются.

Слитки ПДП  имеют плотную макроструктуру и хорошую поверхность, не требующую обработки перед прокаткой и ковкой. Мелкая ванна в слитке ПДП приводит к практическому отсутствию в его головной части усадочной раковины и рыхлости. Он имеет периферийную зону мелких кристаллов и зону крупных, перпендикулярных оси ориентированных кристаллов. Зона равноосных кристаллов в центре слитка отсутствует. В печах ПДП сталь легируют азотом до концентраций, в 2-3 раза превышающих его обычную равновесную растворимость в ней, так как скорость поглощения азота металлом из газовой фазы на порядок выше, чем во всех других плавильных агрегатах. Это позволяет отказаться от использования для легирования стали азотсодержащих ферросплавов - феррохрома, ферромарганца, феррованадия и др.

Процесс рафинирования в установках ПДП  приближается к процессу ЭЛП, поскольку он позволяет регулировать скорость кристаллизации слитка, поддерживать высокий температурный уровень ванны в кристаллизаторе, обеспечивать низкое парциальное давление выделяющихся газов и примесей. ПДП отличается от ЭЛП простотой конструкции установки, отсутствием сложного высоковольтного оборудования и более высокой производительностью. По возможностям  рафинирования расплава от летучих примесей цветных металлов процесс ПДП уступает ЭЛП.

Вопросы

1. Основные уравнения смешения плазменных струй с газом.

2. Подогреватель газа (плазмодуговой).

3. Области использования многодуговых плазматронов.

Литература

1. Чередниченко В.С. Плазменные электротехнологические установки: учебник для вузов / В.С. Чередниченко, А.С. Аньшаков, М.Г. Кузьмин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. – 602 с.

2. Жуков М.Ф. Электродуговые генераторы термической плазмы / И.М. Засыпкин, А.Н. Тимошевский и др. – Новосибирск: Наука, 1999. – 712 с.

3. Влияние уступа в выходном электроде на эффективность работы двухкамерного плазмотрона / А.С. Аньшаков, Э.К. Урбах и др. // Теплофизика и аэромеханика. – 2006. – Т. 13, № 3. – С. 493–500.

4. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65с.

Лекция №16.  Плазматроны, используемые в металлургии

План лекции:

1. Плазмотрон,  работающий на переменном токе.

2.  Плазмотроны для работы в вакууме.

Кроме плазматронов, работающих по различным электрическим схемам с использованием прежде всего постоянного тока, в плазменной металлургии применяют также особые типы плазматронов, предназначенных, например, для достижения максимальной энтальпии плазменного пламени; предусмотрена также возможность использования переменного тока и других, не инертных газов. К этой категории плазматронов относятся так называемые дуговые газонагреватели, описанные, например, Дж. Лоутоном. К другой весьма перспективной группе относятся так называемые электротопливные горелки, которые позволяют значительно повысить энтальпию продуктов сгорания газовых горелок и достичь, таким образом, высоких температур при промышленном нагреве. Важной группой являются и плазматроны, в которых широко используется кинетическая энергия электронов, падающих на анод. Эти плазматроны могут работать при сравнительно высоком вакууме в диапазоне 1 - 0,01 Па.

Металлургический плазмотрон, работающий на переменном токе высокого напряжения

К особым типам плазматронов, используемых в плазменной металлургии, можно отнести и так называемые генераторы плазмы, работающие на высоком напряжении, которые используются фирмой Union Carbide Corp. Кожух такого плазматрона охлаждается водой, он приспособлен под уплотнения в рабочем пространстве печи (рис. 48). От других плазматронов он отличается наличием внутреннего полого электрода, который представляет собой цилиндрическое водоохлаждаемое тело с отверстием в нижней части. Кожух в нижней части снабжен водоохлаждаемым соплом, длина которого в 1,2 - 3 раза больше диаметра канала сопла. Внутренний полый электрод крепится с помощью нейлоновых изоляторов. Устье сопла защищено от теплового излучения экраном из слюды или плавленого кварца. Газ подводится в плазматрон через пространство, образованное внутренним электродом и соплом, и подается через направленное тангенциально приводное отверстие. Вращающийся газ создает вдоль оси камеры пониженное давление. При достаточной скорости истечения газ растекается внутри полости электрода и выходит через сопло в его устье. Этот механизм позволяет создать более длинную дугу и повысить напряжение.

1 - верхний изолятор; 2 - кожух; 3 - внутренний полый электрод; 4 - нижний изолятор; 5 - вихревая камера; 6 - сопло; 7 - вода: 8 - газ

Рисунок 48.  Плазматрон, для расплавления металлов работающий на переменном токе

Между соплом и внутренним электродом зажигается вспомогательная дуга, и полученное плазменное пламя выдувается на металлическую шихту. Между расплавляемым металлом и внутренним полым электродом затем присоединяют более мощный источник тока.

Если применяют постоянный ток с нормальной или обратной полярностью, то дуга горит в одном месте внутреннего полого электрода. Чтобы предупредить тепловую перегрузку в этом месте, на плазматрон надевают водоохлаждаемый соленоид и дуга приводится во вращение с помощью магнитного поля. Соленоид не только повышает допустимую силу тока, подводимого к полому электроду, но и устраняет колебания напряжения, поскольку вращение дуги поддерживает его постоянным.

Однако для получения плазменной дуги с помощью этого плазматрона более целесообразно использовать переменный однофазный ток. Конец дуги в каждый полу - период тока перемещается между свободным и глухим концом полого электрода. Дуга при этом занимает всю длину полости электрода. Кроме того, пульсация длины дуги увеличивает проникновение газа в полость внутреннего электрода. Благодаря этому уменьшаются эрозия электрода и загрязнение расплавленного металла.

На работу плазматрона оказывает влияние конфигурация сопла, которое дросселирует и направляет дугу и повышает напряжение в ней. Если отношение длины сопла L к внутреннему диаметру D мало, то радиальный градиент давлений недостаточен для центрирования дуги, тогда дуга переходит на сопло, а с него на расплавляемый металл (двойная дуга). Разрушение сопла наблюдается при отношении L/D = 1,0 - 1,2. Если L/D велико, то тепловой к.п.д. дуги снижается и стабильность ее ухудшается. Соотношение L/D может составлять 1,2 - 3,0, но лучше всего L/D = 2.

Описанный плазматрон испытывали при переплаве углеродистой стали массой 680 кг. Длина полого электрода составляла 254, а внутренний диаметр 32 мм, длина сопла 38, а диаметр 32 мм. В качестве рабочего газа использовали воздух в количестве 6,1 г/с. Плазма - трон питали электрическим током промышленной частоты напряжением 400 В, при силе тока 1,1 кА. Из потребляемой мощности 440 кВт металлу передавалось около 360 кВт, отсюда к.п.д. получается равным 82%. После расплавления металла к.п.д. вследствие больших тепловых потерь (атмосфера, в которой находился плазматрон, была нагрета до 1870 К) снизился до 40%. Весь металл расплавился в течение 2,5 - 3 ч, причем повреждения электродов обнаружено не было.

Применение плазматронов обычного типа для переплава реакционноспособных материалов имеет свои недостатки, обусловленные сравнительно большим расходом потока инертных газов, которые даже при малом содержании примесей кислорода, азота, водорода и других компонентов все же поглощаются переплавляемым металлом. Парциальное давление нежелательных газообразных примесей можно значительно снизить путем проведения процесса в вакууме. Некоторые типы плазматронов могут работать в вакууме с очень низкими расходами потока инертных газов, что существенно ограничивает возможность реакции газовой фазы с нагреваемым металлом.

Плазматроны, работающие в вакууме, не требуют в отличие от электронных пушек высокого разгоняющего напряжения. Плазматроны по сравнению с электронными пушками менее чувствительны к изменениям давления в рабочем пространстве, поэтому выделение газа в период расплавления металлов практически не оказывает влияния на стабильность дуги.

С технологической точки зрения установки с использованием вакуумных плазматронов занимают промежуточное место между электроннолучевыми и вакуумными дуговыми печами. Давление в рабочем пространстве печи можно изменять в пределах 1·10-2 - 1 Па. В качестве плазмообразующего газа можно использовать аргон или гелии. Количество аргона колеблется в пределах 0,01 - 0,08 г/с.

Вакуумный плазматрон, показанный на рис. 49, состоит из двух вакуум камер, катодной и плавильной камер, разделенных перегородкой. В катодной камере находится катод в виде металлического водоохлаждаемого цилиндра. Анодом служит металл, который подвергается нагреву (изложница или металлическая ванна). Плазмообразующий газ подается в катодную камеру через редукционный клапан. Высокочастотный осциллятор или источник постоянного тока низкого напряжения может служить стартовым (пусковым) источником. Разряд возникает внутри катода и замыкается через отверстие диафрагмы с помощью стартового напряжения 100 - 120 В между катодом и анодом. Аксиальное магнитное поле, создаваемое соленоидами, концентрирует разряд, облегчает прохождение через диафрагму и обеспечивает его концентрацию на поверхности металла, который подвергается нагреву. Большой перепад давлений между катодной и плавильной камерами обеспечивается с по - мощью диафрагмы (давление в катодной камере составляет 13 - 26 Па, а в плавильной камере 1·10-2 - 1 Па в зависимости от предъявляемых со стороны металлургов требований). Таким образом, поведение разряда в катодной камере в некоторой степени зависит от режима плавления. Однако это не снижает стабильности разряда.

1 - катод; 2 - катодная камера; 3 - диафрагма; 4 - соленоиды; 5 - анод; 6 - газ

Рисунок 49.  Схема вакуумного плазматрона

Контрольные вопросы

1. Использование переменного тока в плазмотронах.

2. Схема плазмотрона на переменном токе.

3. Плазмотроны,  работающие в вакууме.

Литература

1. Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с

2. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65с.

3. Моссэ А.Л., Печковский В.В. Применение низкотемпературной плазмы в технологии неорганических веществ. Минск: Наука и техника, 1973.- 213с.

Лекция №17.  Классификации   процессов плазменной металлургии

План:

- Классификация процессов плазменной металлургии.

- Схема процессов плазменной металлургии.

- Аппаратурно-технологическая классификация плазменной металлургии.

- Классификация плазменных процессов

В настоящее время одной из наиболее общепринятых классификаций процессов плазменной металлургии является классификация, предложенная Цветковым и Дейнека (рисунок 50).

Рисунок 50. Классификация процессов плазменной металлургии

К первой группе процессов относятся процессы восстановления хлоридов металлов водородом  до хлоридов металлов меньшей валентности и до шлака, (TiCl3, Ti, Al, Zn, B, TiN), а так же получение из хлоридов оксидов окислением кислородом.

Ко второй группе  процессов относятся процессы термического разложения руд и минералов, гомогенизация (хлорирование) в паровой фазе, паротермическое восстановление  в жидкой фазе.

В процессах третьей группы имеет место химической взаимодействие с основными плазмообразующим газом или в вводимым в плазму в плазму газообразным компонентом.  Примером процессов третьей группы является синтез нитридов боридов, посредством взаимодействия металлов с азотом или бором, восстановление оксидов водородом в частности Mo, W, V.

К четвертой группе относятся плазменной напыление тугоплавких металлов, а так же процессов сероиодизации.

Процессы пятой группы выполняют  плавку и переплав металлов и сплавов, подогрев газов,  выращивание монокристаллов.

Все процессы плазменной металлургии описываются схемой: приведенной на рисунке 51.

Рисунок 51. Схема процессов плазменной металлургии

Сформулирована так же и аппаратурно – технологическая классификация плазменных процессов  в металлургии и обработке материалов (рисунок 54).

Рисунок 52. Аппаратурное – технологическая классификация плазменных процессов в металлургии и при обработке материалов

Подобно плазменным металлургическим процессам, в родственных к ним плазмохимическим процессам принята следующая классификация:

Все плазмохимические процессы можно разделить на два класса (рис. 53)

- квазиравновесный процессы;

- неравновесные процессы.

газообразного (Г) сырья с получением жидких (Ж) или твердых (Т) продуктов;

жидкого (Ж) сырья с получением жидких (Ж), твердых (Т) или газообразных (Г) продуктов;

твердого (Т) сырья с получением продуктов в твердом (Т), жидком (Ж) или газообразном (Г) состояниях.

Отметим, что во всех гетерогенных плазмохимических процессах обязательно присутствует газовая фаза, состоящая из плазмообразующего газа и газообразных продуктов взаимодействия, если таковые образуются.

Рисунок 53. Классификация плазмохимических процессов

Контрольные вопросы

- Основные элементы схемы процессов плазменной металлургии.

- Классификация процессов плазменной металлургии.

- Аппаратурная классификация ИМЕТ.

Литература

- Низкотемпературная плазма в металлургии//Краснов А.Н., Шаривкер С.Ю., Зильберберг В.Г.//М.: Металлургия, 1970. — 216 с.: ил.

- Плазменные процессы в металлургии и технологии неорганических материалов / Ю.В. Цветков, А.В. Николаев, А.В. Самохин // Автоматическая сварка. — 2013. — № 10-11 (726). — С. 112-118. Плазменные процессы и технологии// Каренгин А.Г.// 
Учебное пособие. — Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2008. — 141 с.

Лекция №18. Термическое разложение

План лекции

1. Принцип термического разложения веществ.

2.  Разложение цирконового песка.

3. Десиликация каолина.

Процесс диссоциации с учетом высоких достигаемых температур может иметь большое значение и для очень устойчивых в иных условиях окислов, напряжение диссоциации которых показано на рис. 54. Известно, что диссоциация окислов наступает тогда, когда напряжение диссоциации превышает «парциальное давление кислорода в окружающей атмосфере.

При использовании газа, содержащего очень малые количества кислорода, парциальное давление кислорода, например в случае аргона, может достигать порядка нескольких Паскалей; возможны диссоциация и разложение таких прочных связей, как у АlO3, SiO2 и MgO Были опубликованы также работы	о получении молибдена из MoS2.

При оригинальной технологии разложения «Хинарк» (Шира - Кормана) в случае переработки огнеупорного сырья руду смешивали лишь с таким количествам углерода, чтобы обеспечить электрическую проводимость формованного обожженного электрода. В ходе дальнейших работ пришли к выводу, что анод можно получить из смеси руды и углерода, свободно уложенных в графитовой обойме. Благодаря этому уда - лось сэкономить средства на изготовление стержневых электродов. Для обоих указанных видов анодов плазменное пламя состояло преимущественно из паров отдельных элементов, включая определенную долю паров углерода, которая достигала примерно 15 - 20%. Продукты сгорания, которые свободно конденсировались на воздухе, состояли из смеси окислов, причем газообразная окись углерода попадала в атмосферу. Хотя исходное сырье содержало комплексные соединения, например эвксенит или огнеупорные силикаты, было установлено, что обратные реакции при охлаждении приводят к образованию только простых окислов (т. е. моноокислов) или даже субокислов. Общая длительность пребывания свободных атомов и ионов в плазменном пламени, имеющем высокую скорость, слишком мала для того, чтобы происходили столкновения многих атомов. Так, например, при использовании в качестве исходного материала родонита образуется мелкодисперсный МnО и SiO2, а при использовании бериллия BeO, Al2O3 и SiO2.

Рисунок 54. Зависимость давления диссоциации оксидов от температуры

С помощью масс - спектроскопии можно различить заряженные частицы различной массы. Уже были опробованы способы взаимоотделения окислов в электростатических или магнитных полях либо путем фракционированной конденсации. Однако успешные результаты были достигнуты только в случае сепарации, основанной на использовании точки росы, при которой фильтрующий коллектор, принимающий конденсированные твердые частицы, помешали в такое место потока продуктов сгорания, где температура была выше точки росы нежелательных элементов или соединений. Однако на практике тока более целесообразно собрать большинство окислов в виде смеси и обрабатывать их затем каким - либо другим способом. В принципе такой двухступенчатый процесс аналогичен обычному процессу переработки руд, когда руды сначала расплавляют, затем охлаждают и, наконец, из них извлекают металл. Единственная существенная разница заключается в том, что при плазменной обработке реакции происходят в газовой фазе и промежуточным продуктом является очень мелкий порошок, обладающий высокой реакционной способностью. Как показывает опыт, растворимые компоненты очень быстро растворяются, а нерастворимые легко отделяются путем фильтрации. Хотя диаметр образующихся частиц очень мал (составляет всего 0,035 - 0,050 мкм), они не образуют шлама. Некоторые окислы, (полученные таким путем, обладают аномальной растворимостью в некоторых растворителях, что можно объяснить высокой степенью разрушения и неупорядоченной структурой их решетки.

Получение двуокиси циркония путем термического разложения цирконового песка. Фирма Ionarc Smelter Ltd ввела в 1970 г. в эксплуатацию полупромышленную установку для получения двуокиси циркония и силиката натрия из цирконового песка.

Двуокись циркония обычно получают путем переплава больших порций цирконового песка в мощных трехфазных дуговых печах с углеродистыми электродами. При этом двуокись кремния, которая имеет более низкую температуру кипения, чем двуокись циркония, выпаривается и отгоняется. После охлаждения оставшегося материала получают зерна двуокиси циркония с непостоянными свойствами, особенно в центре зерен, где охлаждение происходит медленнее. Образовавшиеся кристаллиты довольно крупные. Оставшиеся примеси склонны концентрироваться в различных местах зерен. Однако перед дроблением очищается только наружная поверхность зерен (причем но усмотрению обслуживающего персонала). При этом полученный материал смешивают, в результате чего образуется более или менее однородный конечный продукт, но не столь однородный как двуокись циркония, полученная путем плазменной обработки. при которой тепло воздействует абсолютно равномерно на пренебрежимо малые отдельные шаровидные частицы исходного материала.

Основное место в технологии плазменных процессов занимает промышленная плазменная печь фирмы Ionaro. Это универсальная установка, служащая для ряда высокотемпературных операций обработки, при которых частицы материала проходят через плазму, имеющую температуру около 20000 К.

Цирконовый песок загружается в верхнюю часть вертикальной печи со скоростью около 180 кг/ч, здесь он проходит через горячую зону диаметром примерно 127, длиной 910 мм. В каждый данный момент в печи находится 1 кг перерабатываемого материала.

Стены печи охлаждаются водой и не имеют огнеупорной футеровки. Отношение величины поверхности горячей зоны к ее объему мало, что снижает тепловые потери и позволяет расплавить загруженный материал в течение долей секунды.

Расход энергии составляет всего 1,32 кВт·ч/кг по сравнению с 9,9 кВт·ч/кг в нормальных печах для возгонки. В отличие от этих печей, работающих по принципу отгонки, плазменные печи характеризуются большой скоростью прохождения материала, непрерывным режимом работы и гораздо более низкими капитальными затратами.

По существу вся образующаяся при сепарации двуокись кремния остается в печи в твердом состоянии. Это предотвращает загрязнение атмосферы вследствие уноса двуокиси кремния, что обычно наблюдается при переплаве цирконовых песков. Материал, выходящий из печи, представляет собой сепарированный цирконовый песок, в котором отдельные частицы уже состоят не из силиката циркония, а из смеси двуокиси циркония и двуокиси кремния. В связи с очень высокими температурами в плазменной печи и последующим быстрым охлаждением это разложение исходного материала на два окисла является практически полным. Порядок дальнейшей переработки показан на рис. 55.

1 - плазменная печь; 2 - цирконовый песок; 3 - использованная NaOH; 4 - водный раствор гидроокиси натрия: 5 - первый этап выщелачивания; 6 - второй этап выщелачивания; 7 - мойка; 8 - сушилка; 9 - отфильтрованная вода; 10 - центрифуга; 11 - осветленный раствор силиката натрия; 12 - разложенный цирконий

Рисунок 55. Схема переработки цирконового песка в низкотемпературной плазме

Получаемая на плазменных установках двуокись кремния аморфна, при этом она обладает высокой реакционной способностью. Аморфную двуокись кремния можно легко экстрагировать от пренебрежимо малых кристаллитов двуокиси циркония, с которыми она смешана. Для отделения достаточен 50%-ный раствор гидроокиси натрия с температурой кипения 258°С. Экстрагирование осуществляется в две стадии. На первой стадии материал, полученный в плазменной печи, реагирует с частично использованной на второй стадии экстрагирования гидроокисью натрия, в результате чего из смеси удаляется большая часть имеющейся двуокиси кремния. Одновременно частично использованная гидроокись натрия нейтрализуется с получением силиката натрия по реакции:

ZrO2 + SiO2 + 2NaOH = Na2SiO3 + ZrO2 + H2O

Более легкую жидкость высокой вязкости отливают из сосуда, в котором проводилось экстрагирование, разбавляют водой и центрифугируют, чтобы обеспечить отмучивание раствора. Путем выпаривания избыточной воды затем получают пентагидрат. Твердые фракции, полученные на первой стадии экстрагирования, которые содержат примерно 95% двуокиси циркония, на второй стадии реагируют со свежим кипящим 50%-ным раствором гидроокиси натрия. На этой стадии экстрагирования получают двуокись циркония чистотой более 99% в виде пористых шаровидных частиц, величина которых в большинстве случаев не превышает 0,2 мм. Этот материал промывают в ротационном вакуум - фильтре; воду от промывки используют для разбавления вязкого раствора силиката натрия. Оставшиеся влажные твердые вещества сушат до остаточного содержания влаги менее 1%.

В зависимости от требований потребителей процесс можно сократить и разделенный в плазменной печи материал подвергать только одному экстрагированию или вообще отказаться от него. В ходе процесса получают три конечных продукта, отличающихся один от другого,  прежде всего содержанием двуокиси кремния. Типичный химический состав этих трех продуктов приведен в таблице 12. Продукты чистотой 95 и 99% состоят из хрупких пористых шаровидных частиц; материал чистотой 70% имеет форму твердых стекловидных шариков. Для всех трех продуктов 95% частиц имеют размеры в проделах 0,2 - 0,04 мм.

Таблица 12 - Типичный состав трех получаемых видов ZrО2

| Состав | Степень чистоты, % (по массе) |  |  | Состав | Степень чистоты, % (по массе) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70 | 95 | 99 |  | 70 | 95 | 99 |
| ZrO2 SiО2 Al2O3 ТiO2 | 70 30 0,20 0,10 | 96 4 0,15 0,15 | 99,1 0,5 0,15 0,15 | Fe2O3 Na2O Сульфат | 0,06 0 0 | 0,08 0,02 0 | 0,08 0,02 0 |

Полученная в плазменной печи двуокись циркония резко отличается от получаемой обычным способом, как величиной кристаллитов, так и морфологией, а также стабильностью свойств. Кристаллиты очень однородны, диаметр их колеблется лишь в пределах 0,1 - 0,2 мкм. Выпускаемый фирмой lonarc продукт состоит из пористых частиц диаметром до 300 мкм, которые легко поддаются дроблению до любой требуемой крупности. В связи с очень малыми размерами исходных кристаллитов при дроблении до крупности менее 0,04 мм тоже получают пористые частицы.

Преимущества процесса. По сравнению с другими процессами этот плазменный процесс имеет важные преимущества, обусловленные тем, что отсутствует необходимость в растворении исходного цирконового материала. При типичном способе производства высококачественной двуокиси циркония по классической технологии (т. е. комбинации термической обработки с химической реакцией) получают богатый цирконием раствор, из которого нужно выделить цирконий (обычно ионами сульфата). Выпавший осадок нужно промыть и подвергнуть обжигу, чтобы получить двуокись циркония. При этом способе материал нужно нагревать до высокой температуры и удалять образующийся сернистый ангидрид. В конечном продукте остается определенная переменная доля ионов сульфата.

В противоположность этому на плазменной установке двуокись циркония получается уже при прохождении исходного материала через плазму. Единственной дальнейшей операцией является удаление двуокиси кремния путем экстрагирования. При этом степень чистоты конечного продукта можно регулировать в зависимости от требований потребителя. Следующими преимуществами являются высокое качество и постоянство размеров кристаллитов даже в случае применения в шихте исходного материала разного качества.

Плазменная технология имеет и другие преимущества, например меньшее загрязнение окружающей среды. При получении двуокиси циркония из исходного материала уноса двуокиси кремния не происходит. Кроме того, при этом процессе по существу не образуются отходы, так как все используемые для процесса материалы, в конце концов, превращаются в полезный продукт. Далее в качестве побочного продукта получают силикат натрия, который можно использовать при производстве поверхностно - активных веществ.

Экономические данные. Затраты на производство двуокиси циркония по способу Ионарк колеблются в зависимости от объема производства. При производстве опытных партий в количестве несколько более 45 т двуокиси циркония чистотой более 99% в год с целью проверки спроса на рынке соотношение между производственными расходами и рыночными ценами было не очень благоприятным. Однако можно предположить, что после сооружения и ввода в эксплуатацию промышленной установки экономичность этого процесса значительно возрастет. По данным фирмы IonarcJ при повышении производства в пять раз можно сэкономить 40% расходов по переделу.

Десиликация каолина путем термического воздействия низкотемпературной плазмы. Весьма перспективной является возможность десиликации некоторых соединений при высоких температурах плазмы. В Горнометаллургическом институте г. Остравы был успешно проведен опыт по десиликации каолина с целью проверки теоретической возможности использования этого материала для получения алюминия. Опыт проводили следующим образом: смесь каолина и древесного угля отвердили органическим связующим и подвергли воздействию плазмы, полученной из аргона и азота в соотношении объемов 1:1, при температуре плазмы около 18 000 К. Использованный каолин содержал 52% двуокиси кремния. В условиях высокой температуры вследствие воздействия плазмы указанного состава протекали следующие процессы:

Восстановление Аl2O3 углеродом

2/3Al2O3 + 2C = 4/3Al + 2CO                                       (119)

Образование нитридов AlN

Аl2O3 + 3С + N2 = 2AlN + 3СО                                (120)

Однако эта реакция образования AlN при высоких температурах подавлялась вследствие образования карбидов по реакции

4Аl + 3С = Al4C3                                                     (121)

Одновременно с этими протекал и ряд других реакций, в основном с образованием алюминия, кремния и более простых окислов. Во время опыта было установлено, что Аl2O3 испаряется и распадается. Одновременно образовывался и газообразный субокисел Аl2О, который стекал и оседал на холодных участках реакционного сосуда. Присутствовавшая в системе двуокись кремнии легче восстанавливалась, чем А12О3. Нитриды кремния тоже образовывались легче, чем нитриды алюминия. При одновременном восстановлении Al2O3 и SiO2 образовывались и такие продукты, как Si, SiO, SiC, которые оказывали влияние на дальнейший ход процесса.

Образующиеся, промежуточные нитриды характеризуются более низкой термодинамической стабильностью, чем одновременно существующие карбиды, вследствие чего они взаимодействуют с углеродом с образованием карбидов или карбонитридов и выделением газообразного азота.

2AlN + 3/2C=1/2Al4C3 + N2                                    (122)

1/2Si3N4 + 3/2C = 3/2SiC + N2                                           (123)

Для реакций справедливо следующее: при комнатной температуре термодинамическая стабильность нитридов выше, чем карбидов. При более высоких температурах - около 1700°С для AlN и 1500 - 1600°С для Si3N4 - наблюдается обратное явление. Кроме указанных реакций, следует учесть и образование карбонитридов.

В ходе опыта шихта, помещенная в графитовый сосуд, быстро расплавилась и стала испаряться. Реакции протекали как в жидкой, так и в газовой фазе. При соответствующих температурных условиях происходило только селективное выпаривание образующегося карбида алюминия, причем сублимат осаждался на холодных участках плазменного реактора. Карбид кремния с высокой температурой плавления остался в графитовом сосуде. После химической обработки сублимата с получением Аl2O3 была проведена оценка результатов химического анализа. Содержание SiO2 составило 5,3% (по массе), т. е. десятую долю первоначального содержания в исходном материале. Можно предположить, что если будет найден оптимальный режим процесса, то после многократного повторения можно будет получить и из материала с высоким содержанием двуокиси кремния глинозем такой чистоты, что он будет пригоден для получения алюминии, например электролизом. Однако эксперимент в связи с высокими затратами и дефицитом природного боксита имеет лишь демонстрационное значение.

Контрольные вопросы

1. На чем основано получение веществ термоспособом.

2. Процессы и технология разложения цирконового песка.

3. Процессы и технология десиликации каолина.

Литература

1. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65е.

2. Моссэ А.Л., Печковский В.В. Применение низкотемпературной плазмы в технологии неорганических веществ. Минск: Наука и техника, 1973.- 213с.

Лекция № 19.  Галогенирование

План лекции:

1. Принципы галогенирования в газовой фазе

2. Получение AlCl3 плазменным методом.

Путем инжектирования газообразных галогенов в плазменное пламя можно превратить оксиды в галоиды, находящиеся в газообразном состоянии. Этой реакции, безусловно, способствует и присутствие углерода в дуге высокой напряженности. Температуры кипения разных хлоридов настолько различны, что эти соединения можно отделить одно от другого путем конденсации отдельных фракций, выдерживаемых в камерах при соответствующих температурах. Хлориды таких элементов, как бериллий, железо, алюминий, ниобий, кремний и т. п., можно улавливать при температурах ниже 500°С. Техническая осуществимость такого способа уже была доказана на таких породах, как берилл, каолин и бура. Путем селективной конденсации можно отделять и хлориды с почти одинаковой температурой кипения, например NbCl5 от ТаСl5, так как в связи с различной 'концентрацией элементов в исходном материале хлориды их имеют разные относительные точки росы. Этот метод можно применять и в промышленных условиях при переработке эвксенита и других комплексных или огнеупорных пород.

Процессы хлорирования приобретают все более широкое применение в промышленности вследствие расширения использования процесса Кроля и способов электролиза в расплавах солей. Хотя плазма является не совсем подходящей для реакций хлорирования средой, однако она повышает скорость реакций на несколько порядков по сравнению с их скоростями, достигаемыми в твердом несущем слое, кроме того, устраняются и другие неизбежные проблемы, связанные с коррозией оборудования под действием горячих газообразных галогенов. При испытаниях этого нового процесса систематически получался количественно значительный выход годного не только в случае обычных руд, но и в случае комплексных силикатов.

Способ получения хлорида алюминия, заключается в использовании в качестве катализатора при крекинге нефтепродуктов, в органическом синтезе, крашении тканей. Способ получения алюминия хлорида включает хлорирование алюминийсодержащего сырья, в качестве которого используют порошок алюминия высокой очистки. Хлорирование ведут в потоке хлорной высокочастотной плазмы в газовой фазе, где хлор является плазмообразующим газом и компонентом реакции. Изобретение позволяет упростить способ и повысить чистоту конечного продукта (рисунок 56).

Рисунок 56. Установка для получения AlCl3

Техническая задача предлагаемого изобретения - упрощение способа получения алюминия хлорида с повышением чистоты конечного продукта за счет упрощения химизма процесса и сокращения участвующих в нем компонентов.

Результатом решения технической задачи является то, что в способе получения алюминия хлорида, включающем хлорирование алюминийсодержащего сырья, в качестве алюминийсодержащего сырья используется порошок алюминия высокой очистки, а процесс хлорирования ведут в потоке хлорной высокочастотной плазмы.

Процесс получения алюминия хлорида осуществляется в газовой фазе путем хлорирования алюминия в хлорной высокочастотной плазме, где хлор является одновременно плазмообразующим газом и компонентом реакции.

Таким образом, процесс получения алюминия хлорида является гомогенным, а отсутствие в процессе дополнительных компонентов, входящих в состав алюминийсодержащего сырья (например, каолина), исключает загрязнение конечного продукта, что и является новым техническим эффектом заявляемого изобретения.

Способ получения алюминия хлорида осуществляется с помощью установки, представленной на чертеже.

По трубопроводу 1 в плазмоголовку 2 вводится плазмообразующий газ - хлор высокой очистки, который под действием высокочастотного электромагнитного поля, создаваемого индуктором 3, ионизируется и при поджигании с помощью поджигающего устройства (на чертеже не показано) переходит в плазменное состояние. Полученная хлорная плазма при температуре 5800К поступает в камеру смешения 4, куда по патрубкам 5 в хлорный плазменный поток подается порошок алюминия высокой очистки. Под действием высокой температуры плазменного потока происходит испарение металлического порошка, и процесс получения алюминия хлорида протекает в газовой фазе при температуре 5800К и длительности процесса (2,5-3,5)·10-3с по реакции:   2Al + 3Cl = 2AlCl3.

Затем проводят закалку продукта реакции. Для этого в водоохлаждаемую камеру смешения 4 по патрубкам 6 подается закалочный агент, причем водяное охлаждение камеры смешения осуществляется подачей воды через патрубки 7. При этом хлорид алюминия, находящийся в парообразном состоянии, конденсируется и коагулируется в твердые частицы.

Полное превращение конечного продукта происходит в реакторе 8, внутри которого установлена водоохлаждаемая решетка 9, а охлаждение реактора и решетки осуществляется подачей воды через патрубки 10 и 11 соответственно. Причем охлажденные твердые частицы алюминия хлорида частично оседают и поступают в накопительный бункер 12, остальная же часть через газоходы 13 улавливается циклоном 14 с установленным под ним бункером 15 и фильтром 16, где происходит окончательное улавливание частиц алюминия хлорида, при этом отходящий газ по газопроводу 17 направляется на утилизацию остаточного хлора, а конечный продукт в виде частиц алюминия хлорида скапливается в бункере 18.

Таким образом, упрощение химизма процесса получения алюминия хлорида позволяет использовать малогабаритное высокопроизводительное оборудование, а исключение из процесса ядовитого газа фосгена исключает возможность загрязнения окружающей атмосферы.

Контрольные вопросы

1. В каком случае используется метод галогенирования в газовой фазе.

2. Установка для получения AlCl3 в плазме.

Литература

- Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с

- Сидоренко В.Ф., Андиакова Т.В., Пат.РФ. 2559946. Способ получения алюминия хлорида. 2001.

Лекция № 20. Карботермическое  восстановление металлов

План:

1. Прогнозирование карботермического восстановления металлов по диаграмме ∆G  = f (T)

2. Восстановление в жидкой фазе.

3. Восстановление в газовой фазе.

Сродство углерода к кислороду при повышении температуры возрастает, поэтому плазменные процессы позволяют восстанавливать по существу - все металлы из их окислов. На рис. 57, где приведена зависимость ∆G0T  — Т при восстановлении окислов углеродом, показаны температуры, при которых можно восстанавливать отдельные окислы. Значения, приведенные на диаграмме ∆G0T  — Т или рассчитанные по закону Гесса, справедливы при условии, что исходные продукты берутся в стехиометрическом молярном соотношении и стандартном состоянии. Величина ∆G0T  связана с константой равновесия выражением (64). Это выражение дает возможность при  известном значении ∆G0T  определить равновесное состояние реакции при данной температуре, так как константа равновесия К зависит от равновесного состояния:

K=равновесная активность веществ,образовавщихся в ходе реакцииравновесная активнасть веществ, израсходованных в  ходе реакции      (124)

Для карботермической реакции

МeO + С→← Ме+СО                                                      (125)

справедливо

К = (αMeαCO)/(αMeОαC )                                                       (126)

где а — активность компонента.

Активность чистых веществ в твердом состоянии равна 1, а активность газообразной окиси углерода можно ввести в виде парциального давления. Тогда для карботермической реакции справедливо

K = pCO                                                                                                  (127)

где K =pCO — парциальное давление окиси углерода.

Отсюда

∆GT=-RTlnpCO=-19,147lgpCO                                    (128)

где ∆GT, Дж/моль, а — температура Т, К.

Рисунок 57. Температурная зависимость ∆G0T  при восстановлении

оксидов  углеродом

Уравнения показывают, что в соответствии со значением ∆GT реакция будет протекать вплоть до достижения равновесного парциального давления окиси углерода. Равновесное состояние можно сместить посредством изменения температуры (поскольку от нее зависит величина ∆G) или путем изменения равновесной активности реагентов. Эта альтернатива подходит в том случае, если в реакции участвуют не твердые или жидкие вещества в чистом виде, а смеси, или если изменены стехиометрически равновесные соотношения соответствующих газов.

Удаление восстановительной атмосферы может привести к полному протеканию заданной карботермической реакции; для полного протекания реакции необходимо, чтобы давление окиси углерода в газовой фазе было ниже равновесного. С помощью номограммы необходимое для протекания реакции парциальное давление окиси углерода можно определить следующим образом: соединив основную точку СО в левой части диаграммы на рис. 57 с точкой, соответствующей данной температуре на линии изменения ∆Gt восстанавливаемого окисла, получим линию, соответствующую равновесном парциальному давлению окиси углерода. Тогда точка пересечения линии рCO со шкалой в правой части диаграммы дает величину равновесного парциального давления окиси углерода для восстановления окисла при данной температуре.

В плазменной металлургии можно использовать вакуум до 10-2 Па. Низкие давления можно использовать для достижения очень быстрого и по существу полного восстановления окислов металлов.

При одном из опубликованных способов карботермического восстановления с применением низкотемпературной плазмы, разработанных фирмой Vitro, исходят из установленного факта, что дугу высокой напряженности можно сохранить и без выпаривания всего материала анода. Путем регулирования тока в дуге можно поддерживать температуру на уровне непосредственно ниже температуры кипения пленки расплавленного металла, карбида или другого продукта реакции, который образуется на поверхности оплавляющегося электрода, состоящего из углерода и восстановимого соединения. При таких условиях расплавляемый металл равномерно стекает в виде шаровидных капель, которые затвердевают прежде, чем упадут на дно камеры плазменного реактора. Из этой расплавленной пленки можно удалить летучие примеси еще лучше, чем в обычной вакуумной лечи. Если уменьшить давление Пламени и - направить его вниз, чтобы оно попадало на поверхность расплавленного металла, то теоретически возможно обеспечить конденсацию паров металла с образованием капель, которые бы сразу сливались с поверхностью жидкой ванны металла. Окись углерода можно было бы отводить в другом направлении, а потом откачивать из рабочего пространства печи. Второй проект, который является по существу модификацией указанного способа, заключается о погружении столба плазменной дуги и плазменного пламени в ванну с расплавом соли либо в слой шлака, плавающий на поверхности металла.

Карботермическое  восстановление в газовой фазе. Углерод является наиболее дешевым, доступным и широко употребляемым восстановителем. Путем введения углерода в плазменное пламя можно предотвратить вторичное окисление металла. В истории металлургии переработка обычных металлсодержащих руд осуществлялась путем восстановления окислов металлов углеродом при довольно высоких температурах. При этом температуру выбирали столь высокой, чтобы преимущественная часть примесей могла перейти в жидкий шлак.

Однако существует ряд полезных металлов, окислы которых нельзя обрабатывать с помощью обычных пирометаллургических процессов. Окислы алюминия, магния, бериллия, бора, кремния, марганца, титана, циркония и ряда более редких металлов требуют для карботермического восстановления таких температур, которые на обычных пирометаллургических установках недостижимы. Однако плазматроны не имеют таких температурных ограничений, поэтому они способны восстанавливать любой из этих металлов, причем в ходе последующего регулируемого охлаждения потока паров кислород больше склонен к образованию окиси углерода, чем окислов указанных металлов.

Уже доказано, что плазменное пламя, полученное с помощью электрической дуги высокой напряженности, питаемой через сгорающий электрод, который представляет собой стехиометрическую смесь окисла металла и углерода, действительно состоит из паров металла и окиси углерода. Отсутствие определимых количеств паров окислов металлов в пламени было подтверждено спектроскопическим исследованием при проведении опытных плазменных плавок для получения алюминия, магния, бериллия,

Основной принцип этой технологии почти такой же, как и процесса Хансгирг, испытания которого без особого успеха были проведены в Калифорнии во время второй мировой войны. Фирме Vitro удалось извлечь 40— 70% содержащегося металла в чистом виде такими простыми средствами, как направление плазменного пламени на  водоохлаждаемую плиту или инжектирование холодного газообразного водорода. Хотя эти результаты и лучше результатов, опубликованных после испытания процесса Хансгирг, достигаемый выход годного является неудовлетворительным. Теоретически степень извлечения можно было бы повысить путем эффективного резкого охлаждения, однако о кинетике охлаждения этих систем известно еще настолько мало, что, пока не будет достаточное количество экспериментальных данных, нельзя разработать надежную гипотезу. Несомненно, что сравнительно длинное и узкое плазменное пламя, обладающее высокой скоростью истечения, обеспечиваемой на плазменных установках, создает гораздо более выгодные условия для быстрого охлаждения; кроме того, в каждый данный момент в процессе участвует лишь очень малое количество материала, благодаря чему, очевидно, устраняется опасность 'взрыва, что сильно затрудняло работу при испытаниях процесса Хансгирг.

В ряде лабораторий уже используются плазматроны для получения карбидов металлов и некоторых иных соединений, для которых мало вероятна реакция с окисью углерода, «как это наблюдается в случае активных металлов. Ведутся работы над процессами, которые позволят получать чистые металлы, однако эту задачу выполнить не так легко. Так, например, предлагается улавливать металл, образующийся в результате карботермического восстановления в расплаве совместно с окисью углерода, в вихревом следе дуги.  Фирма Vitro вела работы над вариантом этого процесса, три «котором с помощью углерода селективно восстанавливали силикатные руды в жидкой фазе. Проведенные термодинамические расчеты (которые три этих сравнительно (низких температурах являются более надежными, чем при температурах обычного плазменного пламени) показали, что родонит, например, можно перерабатывать таким образом, чтобы пламя в вихревом следе дуги состояло из газообразного марганца и окиси углерода, а не путем полного выпаривания родонита, как это осуществлялось до сих тор в лабораторных и полупромышленных опытах. При этом расплавляемая двуокись кремния вместе с небольшими примесями щелочных металлов стекала бы в виде жидкого шлака с пренебрежимо малым давлением ларов. Этот способ имеет серьезные преимущества по сравнению с первоначальной технологией разделения этой породы, но не приближает к решению проблемы получения чистого марганца из образующихся паров марганца.

Контрольные вопросы

1. Основные принципы карботермического восстановления  металлов в жидкой и газовой фазах.

2. Получение карбидов урана углетермическим восстановлением.

Литература

- Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

- Краснов А.Н., Шаривкер С.Ю., Зильберберг В.Г. Низкотемпературная плазма в металлургии. М., "Металлургия", 1970. – 242с.

Лекция № 21. Восстановление металлов из оксидов водородом

План:

- Вероятность восстановления металлов водорода из оксидов по диаграмме

ΔG ̊ = f(T).

- Практическая реализация восстановления оксидов водородом.

Хотя водород и не является самым эффективным газообразным восстановителем, в связи с его некоторыми благоприятными с точки зрения технологии параметрами он был успешно использован в составе плазмы для восстановления металлов из их окислов. Водородная плазма, содержащая активные частицы водорода, способна при высокой скорости реакции восстанавливать, например, железо, кобальт, никель, молибден и вольфрам. Высокое остаточное содержание водорода в металлах во многих случаях можно снизить до минимума путем отжига в вакууме. Эффективность процессов восстановления с участием водородной плазмы можно повысить путем постоянного подвода к поверхности восстанавливаемого окисла сухого водорода, не содержащего влаги. Влияние отношения РH2O/Рн, на восстановительную способность молекулярного водорода показано на рисунке 58. Содержание влаги в техническом водороде обычно характеризуется точкой росы.

Рисунок 58. Температурная зависимость ∆G0T при восстановлении окислов водородом

Достижение низкой точки росы обеспечивается с помощью физико-химических или физических методов вымораживания. Хотя практически достигаемые точки росы ниже указываемых в литературе значений для некоторых осушителей, все же можно получать водород, способный восстанавливать, например, окислы трехвалентного хрома до металла.

При практической реализации способа реагент можно подавать в поток плазмы в виде порошка или газа. Замораживание продуктов осуществляется одним из способов,  (на холодной металлической поверхности, омыванием холодным газом, адиабатическим расширением и др.). Конечные продукты получают в газообразном или конденсированном состоянии. При ведении металлургических процессов с применением реагентов в виде конденсированных веществ проявляется сильное взаимное влияние таких факторов, как ход химических реакций и процессов тепло- и массообмена. В работе предложена математическая модель, описывающая поведение частиц, подаваемых в поток плазмы. При разработке этой модели исходили из следующих предпосылок: порошок распределен равномерно по сечению канала, распределение температур и скоростей газа по сечению канала также является равномерным, частицы порошка имеют шаровидную форму, температуры по сечению частиц распределены равномерно. Для получения общего представления о поведении сконденсированных частиц потока плазмы были исследованы некоторые системы газ - материал, которые являются крайними случаями соединения теплофизических свойств систем аргон - вольфрам, водород - WO3. Результаты расчетов позволили изучить динамику изменения температур и состава газовой фазы, ее скорости, коэффициенты теплопередачи, изменение размеров частиц и степень их выпаривания в зависимости от начальной температуры потока, крупность и количество порошка, теплофизические свойства плазмообразующего газа и реагирующего вещества. Указывается, что степень перехода в газовую фазу для каждой исследованной системы газ - материал в большой степени зависит от начальной температуры потока плазмы и крупности частиц.

Экспериментальное исследование поведения твердых частиц в потоке плазмы показало, что эти частицы и газ движутся с разными скоростями. Образуется так называемый эффект проскальзывания, т. е. частицы омываются газом. Омывание твердых частиц потоком плазмы при атмосферном давлении может происходить в режиме непрерывного потока, потока с проскальзыванием .и свободного молекулярного движения в зависимости от числа Рейнольдса. Было также установлено, что присутствие порошка в плазме приводит к снижению температуры газа и более равномерному распределению параметров по ее сечению. Порошок вызывает также турбулентное движение потока при его ламинарном истечении и уменьшает турбулентность при начальном турбулентном течении (рисунок 59).

1-экспениментальная зависимость для Т при мощности 10-15кВт; 2-то же, для Н; 3 – расчетная зависимость; 4 – при мощности 10 кВт; 5 – при мощности 15 кВт; 6 – расчетная зависимость при помощи 15 кВт.

Рисунок 59. Зависимость величины отношения энтальпии H*, температур Т*, скорости v* по оси потока двухфазной системы (*) к соответствующим  параметрам однофазной системы от степени двухфазности К

Вопросы теплообмена между твердыми частицами, вводимыми в поток плазмы, рассмотрены также в работах. С помощью показателей скорости и температуры частиц и потока плазмы можно определить время, необходимое для расплавления частиц различного размера. Так, например, на расплавление частиц вольфрама диаметром 5 мкм при температуре аргонной плазмы 5000К требуется примерно 10-5 с; увеличение диаметра частиц до 100 мкм приводит к увеличению требуемого на расплавление времени до нескольких секунд. Пренебрегать эффектом проскальзывания нельзя, так как это приведет к ошибке при расчете времени, необходимого для выпаривания частиц, которое при снижении температуры потока и увеличении размера частиц порошка возрастает. Степень выпаривания частиц зависит от теплофизических свойств системы газ - материал. Так, при одинаковой начальной температуре потока аргона (около 8000 К) и радиусе частицы 2,5•10-4 см степень выпаривания частиц углерода в три раза меньше, чем частиц вольфрама. При замене аргона водородом степень выпаривания частиц резко возрастает, увеличиваются также коэффициент теплопередачи и время пребывания частиц в зоне высоких температур. По методике, приведенной в работе, были проведены расчеты для процесса восстановления WO3. Было установлено, что время пребывания частиц окисла в области высоких температур (окаю 10-4с) недостаточно для развития гетерогенного процесса восстановления. В противоположность этому гомогенная кинетика обеспечивает требуемые скорости реакций. Эти результаты совпадают с экспериментальными значениями, полученными при исследовании процесса восстановления WO3. В этом случае плазмохимические процессы с использованием конденсированных веществ ограничиваются степенью перехода компонентов в газовую фазу.

Свойства конденсированных веществ, полученных в потоке плазмы, зависят от режима замораживания. Так, например, при плазмохимических процессах восстановления можно получать металлы в виде порошков различной дисперсности, волокнистых частиц и затвердевшего слитка. Путем выбора соответствующего парциального давления металла и степени пресыщения (в результате изменения количества порошка и газа, а также температуры на входе в морозильную установку) были получены ультрадисперсные порошки вольфрама с частицами шаровидной формы; выбор скорости замораживания позволил ограничить размеры частиц величиной 4-510-8 см. При замораживании в сопле Лаваля, когда температура средней массы потока на входе в сопло близка к температуре начала конденсации продукта, более вероятным является образование большого количества частиц, размеры которых приближаются к критическим. Частицы более крупного размера можно получить в том случае, когда конденсация их происходит при более высоких температурах.

Вопросы:

- Диаграмма ΔGT = f(T) для оксидов и использование её для определения возможности восстановления оксидов.

- Эффект проскальзывания.

- Применение реализация восстановления оксидов водорода.

Литература

1. Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

Лекция №22. Восстановление  металлов из хлоридов водородом

План:

- Термодинамическая вероятность восстановления хлоридов водородом.

- Восстановления TaCl5 металлов из хлоридов водорода.

- Восстановление TiCl4.

Из приведенной на рисунке 60 диаграммы зависимости ∆G - Т, относящейся к восстановлению хлоридов водородом, видно, что существует принципиальная возможность восстановления 'большей части галогенидов водородной плазмой вплоть до получения металла. C термодинамической точки зрения восстановление водородом из хлоридов невозможно для  W (из WCl2), Re, Mo, (их MoCl2), Nb. Определенным недостатком процесса восстановления хлоридов водородом является необходимость полного протекания реакции, так как даже следы остаточных субхлоридоз могут привести к самовозгоранию полученного металла

Рисунок  60. Температурная зависимость ∆G0T  при восстановлении хлоридом

При соответствующем режиме восстановления хлоридов в низкотемпературной водородной плазме получают микроскопические шаровидные частицы, которые вполне пригодны для изготовления (качественных изделий методом порошковой металлургии, например для космической техники. Фирма Electrotherm (Бельгия) применила процесс восстановления хлоридов в водородной плазме, при котором применяется электрическая схема соединения плазматронов, Установки с использованием дополнительного нагрева плазменного пламени переменным (в большинстве случаев трехфазным) током обеспечивают возможность технической реализации теоретических принципов и достижения производительности, применимой в промышленной практике. Принципиальная схема трехфазной плазменной установки, предназначенной для нагрева реагирующей системы показана на рисунке 61.

Рисунок 61. Принципиальная схема трехфазного плазменного генератора

Эта установка была использована для восстановления галогенидов металлов водородом при высоких температурах. Были получены чистые металлы в виде порошка крупностью 10-9 м и менее, в частности тантала.

На рисунке 62 приведено влияние температуры на равновесное количественное распределение веществ в системе TaCl5 – 2.5H2 (базовая представляемая реакция:   TaCl5+2.5H2=Ta+5HCl).

Рисунок 62. Влияние температуры на равновесное количественное распределение  веществ в системе TaCl5 – 2,5H2

Из рисунка 62 видно, что  большой выход Ta наблюдается при 3700 - 40000С. Восстановление Ta из TaCl5 осуществляли на полупромышленной установке при следующих условиях:

Расход потока реакционного газа, 11 м3/ч

Подводимая мощность на панели управления,	110 кВА

Средняя температура газа, °С . . . . 3300

Производительность по танталу, 30 кг/ч

Эффективность  получения металлов из хлоридов подтверждается работой 1,5 МВт установки в США  производящей плавленый титан восстановлением его из TiCl4 парами натрия или магния в струе водорода. Себестоимость процесса уменьшается ≈ в 10 раз. Процесс может быть применен для получения из хлоридов Mo, Si, Ta и Zr.

Вопросы

- Метод определения восстановления хлоридов по диаграммам ΔG = f(T).

- Термодинамика и практика восстановления TaCl5.

- Термодинамика и практика восстановления TiCl4.

Литература

1.Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

2.Краснов А.Н., Шаривкер С.Ю., Зильберберг В.Г. Низкотемпературная плазма в металлургии. М., "Металлургия", 1970. – 242с.

Лекция №23. Процессы окисления

План лекции:

1. Термодинамическая вероятность окисления TiCl4 кислородом.

2. Практика получения TiO2 окислением TiCl2 кислородом.

Путем окисления хлоридов металлов в низкотемпературной кислородной плазме можно получать окислы с очень благоприятной структурой. Технология сжигания хлоридов в низкотемпературной плазме создает предпосылки и для достижения благоприятных экономических показателей; образующийся хлор поддается регенерации, поэтому его можно повторно использовать в процессе.

В качестве примера промышленного процесса окисления в кислородной плазме можно привести процесс получения ТiO2 из ТіCl. Оценка термодинамических параметров процесса в системе TiCl4-O2 показала, что равновесие смещено в сторону требуемого продукта уже при 500°C (рисунок 63).

Рисунок 63. Влияние температуры на количественное распределение

веществ в системе TiCl4(г) - О2 при 0,1 МПа

Однако скорость реакции при температурах 1000—1500 К резко возрастает и она заканчивается через 10-2-10-3 с.

На основе экспериментальных данных Б. А. Сахаров и Ю. А. Лукьянычев определили факторы, влияющие на размер образующихся частиц ТiО2. К ним относятся: температура протекания реакции; длительность пребывания ТiO2 в реакционной области; длина реакционной области; избыток кислорода; количество инертного газа; характер и скорость замораживания продукта.

Наибольшее влияние на размеры образующихся частиц оказывает длительность пребывания в реакционной области. Уменьшение этой длительности в результате увеличения скорости прохождения частиц через реакционную область приводит к уменьшению размера частиц. Для получения порошкообразной ТiO2, в которой доля частиц размером менее 1 мкм превышает 96%, длительность пребывания частиц в реакционной области, где температура достигает 3000 К, должна быть не более 7∙10-3 с. При более низкой температуре длительность пребывания может быть несколько больше. Повышение максимальной температуры реакции приводит к резкому увеличению размера частиц. Изменение температуры предварительного нагрева ТіСl в пределах 300-520°С не оказывает влияния на дисперсность двуокиси титана.

Замораживание продуктов реакции холодным газом дает возможность регулировать дисперсность ТiO2. Замораживание продуктов реакции со скоростью 1000 К/с достаточно для получения частиц размером менее 1 мкм. Избыток кислорода ускоряет образование частиц приводит к уменьшению ее дисперсности. Это явление можно объяснить влиянием кислорода на повышение энтальпии системы в реакционной области.

Микроскопическое исследование показало, что при плазмохимических процессах получают ТiO2, отличающуюся мелкокристаллической структурой и правильной формой кристаллитов. Двуокись титана, называемая титановыми белилами, при получении ее плазмохимическим способом обладает весьма благоприятными для производства красок параметрами. Производство осуществляется при высоких температурах согласно реакции:

TiCl4 + O2 = TiO2 + Cl2	                                      (129)

Фирма Electrotherm разработала две плазменные установки для производства титановых белил. Характеристика этих установок приведена ниже.

Плазменная установка типа 1

Расход плазмообразующего аргона на плазматрон, дм3/мин	30

Расход кислорода на реакцию, дм3/ч	65

Расход газообразной ТіCl4, кг/ч 	350

Подводимая мощность на панели управления, кВА	400

Достигаемые температуры, °С:

по оси	1720

на расстоянии 30 мм от оси	1750

на расстоянии 60 мм от оси	1680

у стенки на расстоянии 80 мм от оси	900

Производительность по ТiO2, кг/ч	165

Затраты на нагрев, отнесенные к 1971 г., бельг. фр./т ТiO2	900

Плазменная установка типа 2

Расход плазмообразующего газа (66% азота, 33% аргона), дм3/мин	18

Расход газов на реакцию:

кислорода, м3/ч	100

ТіCl4,кг/ч	550

Подводимая мощность на панели управления, кВА .	400

Достигаемые температуры, °С:

по оси	2000

на расстоянии 30 мм от оси	1900

на расстоянии 60 мм от оси	1650

у стенки на расстоянии 80 мм от оси	1100

Производительность по ТiO2, кг/ч	260

Затраты на нагрев, отнесенные к 1971 г., бельг. фр./т -ТiO2	500

Применение азота в случае установки типа 2 способствует повышению ее общей мощности. Затраты на нагрев свидетельствуют о том, что при производительности установки по ТiO2 250 кг/ч способ может конкурировать с другими способами производства.

Контрольные вопросы

1. Каким образом можно определить возможность получения оксида из хлоридов при окислении его кислородом?

2. Опишите влияние температуры на равновесное взаимодействие TiCl4 c O2.

3. Практическая реализация получения TiO2 окислением TiCl4 кислородом.

Литература

1. В.Дембовский. Плазменная металлургия. Москва. «Металлургия» 1981г.

2. Чередниченко В.С. Плазменные электротехнологические установки: учебник для вузов / В.С. Чередниченко, А.С. Аньшаков, М.Г. Кузьмин. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2008. – 602 с.

Лекция №24. Использование плазмы в металлургии стали и чугуна

План лекции:

1. Получение стали в плазменных печах

2. Получение чугуна в плазменных печах

По классификации ИМЕТ плавка в плазменно-дуговых печах относится к процессам, в которых плазменная струя является только источником тепла. Плазменно-дуговые печи (ПДП) для получения стали являются модифицированными ДСП, отличаясь тем, что в них вместо электродов устанавливают один или несколько плазматронов. ПДП бывают двух типов: с керамическим тиглем (рисунок 64) и водоохлаждаемым кристаллизатором.

Рисунок 64.  Схема и общий вид плазменно-дуговой печи с керамическим тиглем фирмы ВВС

Печи с керамическим тиглем используют для массового производства легированных сталей и сплавов. Плазменно-дуговые печи с водоохлаждаемым кристаллизатором используют для получения слитков высококачественных сталей и сплавов (с низким содержанием S, P, неметаллических включений, газов) из порошков, кусковых материалов и штанг, т.е. для плазменно-дугового переплава.

На Российских металлургических заводах работает плазменно-дуговая печь с керамическим тиглем емкостью 5 т, созданная на базе стандартной дуговой сталеплавильной печи ДСВ-5 с выкатным корпусом. При реконструкции печи вместо графитированных электродов были установлены 3 плазмотрона и подовый водоохлаждаемый электрод, печной трансформатор был заменен силовым понижающим трансформатором и блоком полупроводниковых выпрямителей, была улучшена герметичность кожуха и уплотнений. Мощность источника питания была увеличена более чем в 3 раза и составляет теперь почти 10000 кВА.

При выплавке стали некоторых марок шихту целесообразно осветлять как для ВИП. В остальном требования к шихте для ПДП не отличаются от требований, предъявляемых к шихте. Для обычной дуговой плавки. В начале плавления энергия дуги хорошо поглощается холодной шихтой в анодном пятне и теплопроводностью передается остальной шихте. Под плазмотронами очень быстро прожигаются колодцы. В дальнейшем тепло дуги поглощается в основном скапливающимся на подине печи жидким металлом, сильно перегревающимся и растворяющим твердую шихту.

После расплавления и нагрева металла расплав выдерживают для его рафинирования и при необходимости присаживают раскислители и легирующие. Слабым звеном плазменно-дуговых печей с керамическим тиглем является выпуск и разливка металла, так как в это время рафинированная сталь контактирует с воздухом.

Плазменные источники тепла могут сочетаться и с химическими источниками. Схема плавильной печи с топливно-плазменной интенсификацией процесса приведена на рисунке 65. При применении этого метода теплопередача от факела возрастает в три раза, средняя температура факела на 26%, а теплосодержание - на 50%.

Использование этого способа особенно эффективно в доменном и мартеновском процессах, несмотря на то, что для их проведения требуются температуры, более низкие, чем генерируемые в плазматронах. В этом случае, как показано, можно добиться интенсификации нагрева в результате повышения теплосодержания факела, не прибегая к подаче кислорода.

Комбинированную топливно-плазменную горелку используют в ГДР для расплавления стального лома и в рудовосстановительных процессах для предварительного восстановления окислов.

1 - охлаждение сопла; 2 - шихта

Рисунок  65. Схема опытной плавильной печи с топливно-плазменным интенсификатором процесса

В таблице 13 приводится информация о степени усвоения отдельных элементов в ДПС и ДПСП из которой следует, что все металлы, а особенно Та, Nb усваиваются в большей степени в ДПСП. Такой эффект связан с работой ДПСП с минимальным содержанием в печи кислорода и использованием аргона, создающего инертную среду.

Таблица 13 - Степень усвоения элементов (%) в ДСП и ДПСП

| Печь | Ni | Si | Mo | Ta | Nb | Mn | Ti | W | Al | Cr | U |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДСП | 96 | 95 | 95 | 75 | 75 | 94 | 60 | 88 | 80 | - | - |
| ДПСП | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 80 | 97 | 86 | 100 | 100 |

По показаниям механических свойств, сталь, выплавляемая в плазменной печи, приближается к стали той же марки, выплавленной в вакуумной индукционной печи (таблица 14).

Таблица 14 - Сравнение механических свойств стали AISI 4340, выплавленной различными методами

| Способ выплавки | σв, МПа | δ, % | Ударная вязкость при - 22°С (образец IV), Нм/см2 |
| --- | --- | --- | --- |
| В открытой дуговой печи | 1893 | 5,5 | 12,5 |
| В вакуумной индукционной печи | 1942 | 7 | 14,5 |
| В плазменной печи с керамическим тиглем | 1863-1961 | 9-12 | 13-20 |

В Австрии в настоящее время на основании разработок российских ученых фирмой FEST-ALPINE эксплуатируется 50-ти тонная плазменная печь для выпуска до 150 марок качественных сталей и сплавов (рисунок 66).

Рисунок 66.  Схема плазменной печи фирмы "Фёст-Альпине"

Шведская фирма "СКФ-Столь" разработала процесс "Плазмаред" для производства губчатого железа с плазматронами мощностью  8МВт. Эта фирма является ведущей в разработке и практической реализации плазменных шахтных процессов. Схема процесса представлена на рисунке 67. Процесс основан на получении в риформере с плазменно-дуговыми нагревателями восстановительного газа, применяемого для получения губчатого железа в шахтной печи, в риформер поступает также до 60% отходящих газов шахтной печи после их очистки. Плазмогенераторы обеспечивали при устойчивой работе тепловой КПД 86-90%. Суммарное потребление энергии было близко к теоретическому потреблению при прямом восстановлении оксидов железа.

1 - железорудные окатыши; 2 - компрессор горячего газа; 3 - рециркулируемый газ; 4 - плазмотроны; 5 - топливо; 6 - газовый риформер; 7 - восстановительный газ; 8 - доломит; 9 - зона подогрева; 10 - зона предварительного восстановления; 11 - губчатое железо.

Рисунок 67. Схема установки "Плазмаред"

Энергосберегающей является и новая технология производства чернового чугуна - процесс ’’Плазмасмелт” (рис. 68).

1 - загрузка кокса; 2 - восстановление расплава; 3 - шлак; 4 - чугун; 5 - газ; 6 - загрузка железорудного концентрата; 7 - компрессор; 8 - угольная пыль; 9 - технологический газ; 10 - плазмотроны; 11 - частично восстановленный концентрат.

Рисунок 68. Схема установки "Плазмасмелт"

Эта технология сокращает себестоимость и в отличие от доменного процесса позволяет сделать производство небольшого масштаба более экономичным. Капиталовложения на тонну продукции в год составляют только 1/3 капиталовложений в условиях доменного производства. Сокращен расход энергии, расширен выбор видов используемой энергии и значительно сокращен объем проблем, связанных с загрязнением окружающей среды. Технология разработана "СКФ-столь", - это процесс, в ходе которого возможен непосредственный переход рудного концентрата к расплавленному чугуну.

Таким образом, вместо цепи сложных и дорогостоящих звеньев доменного процесса (коксохимическое производство-аглофабрика-доменнаяя печь) имеет место двухступенчатый процесс, состоящий из предварительного восстановления и доменной плавки. Существенно (на 25%) снижается расход энергии и себестоимость черного чугуна, в шахтной печи становится возможным получать в 3 раза больше продукции, чем в доменной печи эквивалентного объёма. Но сравнению с доменным процессом требуется намного меньший объём первичных капиталовложений. С помощью процесса "Плазмасмелт" становятся экономичным производить черновой чугун при производительности 250000 т/год, в то время как для доменного процесса рентабельным является объем не менее 2000000 т/год. Существенны экологические преимущества процесса.

Достигнутые в Швеции успехи в создании и реализации плазменных шахтных процессов свидетельствуют о возможности в своевременности внедрения плазменной техники в большую металлургию, в том числе и для переработки комплексного сырья. В этом убеждают и последующие разработки фирмы - процессы "Плазмадаст" для извлечения цветных металлов из пылей и "Плазмацинк" - для переработки низкосортных рудных материалов, содержащих цинк и железо, например огарки после обжига комплексных концентратов.

Согласно процессу "Плазмацинк" окисленный материал вдувается в нижнюю часть печи в смеси с угольной пылью (рис. 69). Кокс в печи играет преимущественно роль насадки. Продуктами процесса являются чугун, расплав других металлов и шлак. Восстановленный и возогнанный шлак улавливается в конденсаторе. Преимущества по сравнению с существующими способами переработки низкокачественных цинкосодержащих материалов помимо упомянутых составляют использование низкокачественных материалов, замена дорогого кокса дешевым и одновременное производство жидкого цинка и чугуна. Следует отметить, что проблема извлечения цинка (и свинца) из полупродуктов и отходов черной металлургии является актуальной для отечественных заводов.

1 - кокс; 2 - восстановление расплава; 3 - шлак; 4 - чугун и другие металлы; 6 - регулирование давления; 7 - конденсатор; 8 — очистка газа; 9 - энергетический газ; 10 — жидкий цинк; 11 - компрессор; 12 - технологический газ; 13 - плазматрон; 14 - угольная пыль; 15 - пыль.

Рисунок 69. Схема установки "Плазмацинк"

Контрольные вопросы

- Дуговая плазменная печь.

- Топливно-плазменная печь.

- Процесс Плазмаред.

- Процесс Плазмадаст.

- Процесс Плазмацинк.

Литература

1. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65с.

2. Моссэ А.Л., Печковский В.В. Применение низкотемпературной плазмы в технологии неорганических веществ. Минск: Наука и техника, 1973.- 213с.

3. Цветков Ю.В.  Плазменная металлургия: Состояние,  проблемы, перспективы.  Сборник трудов ИМЕТ. Новые металлургические процессы и материалы. М.: Наука. 1991. С.32-44.

Лекция №25.  Использование плазмы в металлургии сплавов

План лекции:

1. Получение феррохрома в плазменной печи.

2. Получение марганцевых сплавов в плазменной печи.

Плазменный способ производства феррохрома эффективно решает ряд задач, позволяя использовать пылевые и бедные хромитовые руды, а также дешевый каменный уголь. В числе положительных особенностей использования плазменной плавки является независимость подводимой мощности от сопротивления шихты, меньшие потери хрома со шлаком, высокая концентрация мощности, обеспечивающая более высокую производительность при той же мощности питания.

Опытные плавки получения феррохрома на плазменной печи мощностью 3МВ*А показали, что при использовании бедного хромитового концентрата с 38,2% Cr2O3 и 24,2% Fe2O3 возможно получение феррохрома с 54% Cr и 8% С. Извлечение хрома в сплав составило 92%, а удельный расход электроэнергии 6500 кВт*ч/т сплава. Во Франции на заводе Булоньсур-Мер с 1984 года работает шахтная печь для производства 140 тыс. тонн феррохрома, оборудованная тремя плазматронами по 1,5 МВт. В ЮАР первоначально была создана установка мощностью 10,5 МВт производительностью 50 тыс. тонн феррохрома в год (45% Cr). При переработке комплексных руд снижено содержание S, P и обеспечило высокое извлечение Ni, Pt, Co. На международном конгрессе по ферросплавам YNFACON7 (Норвегия, июнь 1995г.) в докладе фирмы "Samahcor" (ЮАР) приведен опыт производства феррохрома в плазменной печи мощностью 40 МВт*А. Затем эта печь была использована для выплавки марганцевых сплавов.

Крупнейший производитель феррохрома в мире компания Xstrata приняла решение о строительстве в провинции Млумаланга (ЮАР) в 2006 году нового завода годовой мощностью 300 тыс. тонн углеродистого феррохрома с содержанием 1,5-3% Si. В проект под названием Lion инвестируют 195 млн. долларов.

В бывшем Союзе был изобретен способ получения ферросилиция в шахтной плазменной печи. Порошкообразная смесь состоящая из кварцсодержащего (кварцевый песок), железосодержащего материала (железо в виде стружки, таблетки губчатого железа, гранулированное железо, кальцинированные ферриты - 66% Fe, фаялит - 2FeO*SiO2) и восстановителя (коксовая печь, природный газ) подается в реакционную зону, образованную твердым кусковым восстановителем непрерывно подаваемым на колошник печи со скоростью, равной его расходу в реакционной зоне. Используемая в процессе плазма состоит предпочтительно из газа реакционной зоны. Благодаря такой схеме процесса в реакционной зоне под взаимодействием плазмы с высокой температурой происходит восстановление кремния:

SiO2+2C=Si+2CO                                               (130)

Образующиеся в реакционной зоне SiC и SiO взаимодействуют с углеродом и SiO2:

SiO + C = Si + CO                                           (131)

SiC + SiO = Si + CO                                      (132)

2SiC + SiO4 = 3Si + 2CO                                      (133)

При этом жидкий кремний взаимодействует с жидким железом, образуя ферросплав:

nFe + mSi = nFemSi                                             (134)

а СО покидает зону реакций. Получают ферросилиций марки ФС75.

В Новосибирске Безруковым И.А. с сотрудниками разработана технология получения ферросплавов в плазменной шахтной рудотермической печи - "EPOS-PROCESS". Технология предусматривает получение ферросплавов из руд и из промышленных отходов. Печь мощностью 1,5 МВт запущена в эксплуатацию в г. Новокузнецке. Общий вид шахтно-плазменной печи показан на рисунке 70.

Рисунок 70. Общий вид плазменной шахтной печи

для технологии "EPOS-process"

Впервые реализована схема процесса и печи с конструкцией плазмотрона, работающего под слоем шихты, в контакте с ней, с рабочей дугой, каскадом горящей с коаксиальных электродов на руду, без подового электрода, схема контролируемой замкнутой рециркуляции запыленного горячего неочищенного газа, с его подачей дымососами в плазмотрон с графитовой расходной частью, наращиваемой в процессе работы, не имеющий ограничений по ресурсу, управляемой во время плавки формой плазменного факела, с полным использованием в печи, в процессе плавки, химической и тепловой энергии восстановителя, малыми выбросами газа и пыли в систему газоочистки.

Преимущество печей шахтного типа заключается в возможности создания условий для правильного протекания восстановительных процессов в твердой фазе. При этом появляются дополнительные возможности экономии энергии, через применение регенерации тепла отходящих газов за счет подаваемого сырья, экономии исходного сырья, снижении потерь улетом и с пылью, полным использованием химической энергии газов благодаря правильной работы шахты с сырьем. Экспериментально подтверждено, что правильно структурированная управляемая плазма, работающая в точно выбранной зоне печи, позволяет увеличить процент извлечения полезных компонентов из руды до 90-95% от исходного, и это делает плазменный шахтный процесс восстановления, при правильном его понимании и управлении, одним из самых перспективных в области переработки природного и техногенного сырья.

Применение "EPOS-process" уменьшает в десятки раз унос материалов из печи, снижает требования к системам пылегазоочистки, годовой выброс пыли может составить около 9-10 тонн на программу выпуска до 45000 тонн силикомарганца (при работе 5 печей указанной мощности). Правильно подобранный режим позволяет снизить энергопотребление печи более  чем в полтора раза, сократив удельный расход электроэнергии, а общие энергозатраты в 2-2,5 раза.

Сравнение показателей получения ферромарганца и силикомарганца традиционным методом и технологией " EPOS-process" приведены в таблице 15.

Таблица 15- Сравнительные данные оценок традиционной технологии РТП и технологии «EPOS-process» для переработки руды ЧЕК-Су с получением ферромарганца и силикомарганца

|  | Наименование параметра | Получение в РТП | «EPOS - process» | Эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход энергии, МВтч |  |  |  |
|  | на тонну сплава | 7,04 | 4,14 | -2,9 |
|  | на тонну марганца | 9,57 | 5,15 | -4,42 |
|  | на тонну кремния | 63,54 | 25,02 | -38,52 |
| 2 | Выпуск продукции, тыс.т. |  |  |  |
|  | силикомарганец | 144,26 | 142,36 |  |
|  | Мn | 102,89 | 110,68 | 7,79 |
|  | Р | 0,48 | 0,064 | -0,416 |
|  | Р, % | 0,33 | 0,045 |  |
|  | Ферромарганец /силикомарганец | 86,35 | 79,63 |  |
|  | Мn | 67,35 | 67,74 | 0,39 |
|  | Р | 0,36 | 0,026 | -0,334 |
|  | Р, % | 0,42 | 0,032 |  |
| 3 | Коэффициент извлечения, макс.,% |  |  |  |
|  | Мn/Si | 85/28 | 92/81 | 7/53 |

Контрольные вопросы

1. Получение феррохрома на заводе Samahcor.

2. Получение марганцевых сплавов на плазменной установке EPOS – PROCESS.

Литература

- Краснов А.Н., Шаривкер С.Ю., Зильберберг В.Г. Низкотемпературная плазма в металлургии. М., "Металлургия", 1970. – 242с.

- Безруков И.А., Малышев С.Н. и др. Новая технология эффективной переработки руд и промышленных отходов в плазменных шахтных руднотермических печах. – «EPOS – PROCESS». Сборник трудов второго  международного  конгресса «Цветные металлы», 2010

Лекция №26.  Плазменный переплав

План:

- Переплав сталей и железа

- Переплав цветных металлов и сплавов

Основная цель всех процессов переплава - повысить чистоту металлов и сплавов (снизить содержание серы, фосфора, газовых примесей и неметаллических включений) и улучшить их физико-механические характеристики. Достигают этой цели в основном следующими средствами

- воздействием на металл шлаков и газов, которые используются для проведения реакций десульфурации, дефосфорации и экстрактивной вытяжки из металла растворенных газов и неметаллических включений;

- повышением температуры металла, которое приводит к интенсификации реакций раскисления растворенным углеродом и всплыванию неметаллических включений;

- вакуумированием металла, приводящим к удалению растворенных газов и легкоплавких примесей и повышающим раскислительную способность углерода;

- принудительной кристаллизацией в медных водоохлаждаемых кристаллизаторах, что повышает плотность металла, улучшает макроструктуру, позволяет получать слиток без зональной ликвации газовых пузырей и усадочных раковин.

Плазменно-дуговой переплав может осуществляться в двух вариантах — в вакууме и контролируемой газовой среде

Процессы переплава в плазменных печах по сравнению с другими способами переплава обеспечивают более широкие возможности регулирования конечного содержания газов в металле. Применение водородной плазмы для снижения содержания кислорода имеет по сравнению с другими способами раскисления свои преимущества, заключающиеся в сохранении чистоты переплавляемых металлов. Применение инертных плазмообразующих газов при низком парциальном давлении азотной, кислорода, водорода и водяного пара имеет с точки зрения термодинамических условий те же преимущества,  что и применение вакуума с соответствующими парциальными давления.

Для сравнения возможностей дегазации на установках плазменного переплава в сотрудничестве с Центром металлургических исследований в Льеже и фирмой Electrotherm были проведены сравнительные опыты.

При переплаве в плазменной печи с горизонтальным кристаллизатором был использован порошкообразный исходный материал без предварительной подготовки. Переплав в плазменных печах с вертикальными кристаллизаторами требовал предварительной подготовки — прессования с получением стержней и многократной термической обработки. Для переплава в плазменной печи с горизонтальным кристаллизатором использовали в качестве плазмообразующего газа аргон чистотой 99,95%, для снижения содержания кислорода в переплавляемом железе в рабочее пространство печи подавали водород в количестве 10% (объемы.). Плавки в трехфазной плазменной печи вели только в атмосфере чистого аргона. Вакуум в плавильной камере электроннолучевой печи поддерживали на уровне 10-2 – 10-3 Па.

Из данных таблицы 16 видно, что уже после одного переплава порошкообразного железа в плазменной печи с горизонтальным кристаллизатором достигаются сравнительно низкие содержания газов. Несколько повышенное содержание водорода (1,3—4∙10-4%) обусловлено применением восстановительной атмосферы. Снижение содержания водорода на один порядок возможно путем применения чистого аргона на конечном этапе переплава. За исключением содержания водорода, аналогичное содержание газов в трехфазной плазменной печи и электроннолучевой печи. На основе проведенных испытаний и анализа металлургических и экономических преимуществ были предложены промышленные установки для производства сплавов и специальных материалов.

Таблица 16 - Схема сравнительных процессов переплава в электроннолучевой печи, трехфазной плазменной печи и плазменной печи с анодом на расплавляемом материале (содержание примесей в исходном материале, 10~4 %: [О] 1755—1960, [,N] 57—60,	[Н] 25,5, С 700, S 60)

| Тип печи | Особенность процесса | Технологическая операция | Анализ содержания примесей,10-4% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [O] | [N] | [H] | C | S |
| Электроннолучевая | Переплав подготовленного стержня в кристаллизаторе (вакуум 10-2-10-3) | Подготовка шихты для переплава в электроннолучевой и трехфазной плазменной печи Прессование исходного порошкообразного железа (усиление прессования 442 МПа) Отжиг в атмосфере водорода при 650̊С в течение 24 ч. Отжиг в вакууме при 1200̊С 2 ч. Отжиг в атмосфере водорода при 1100̊С в течение 24 ч. Отжиг в вакууме при 1200̊С в течении 12ч | Однократный переплав 42-49 7-8 0,13 210-220 7-10 Двукратный переплав 24-25 5-6 0,10 160-170 5 |  |  |  |  |
| Трехфазная плазменная | Переплав подготовленного стержня в кристаллизаторе (чистый аргон) |  | Однократный переплав 174-186 54 0,26 40-50 10-15 Двукратный состав 91-98 45-47 0,41 90-100 10-15 (18-21) (26-27) (0,37) (100-105) (10) |  |  |  |  |
| Плазменная с анодом на расплавляемом материале | Прямой переплав порошкообразного материала в желобчатом кристаллизаторе [аргон+10% (объемн) водорода] | Прямой переплав исходного порошкообразного материала в желобчатом кристаллизаторе при двукратном прохождении зоны плавления в противоположных направлениях со скоростью 5см/мин. Общая длительность переплава, включая подготовку, загрузку и охлаждения материала, 2ч 30мин | 12-68 11-14 1,3-4 25-120 15-20 |  |  |  |  |

Примечание. В скобках приведены результаты анализа примесей после двукратного переплава только в трехфазной плазменной печи.

В Научно-исследовательском институте качественных сталей (ЧСР) создана плазменно-дуговая печь, представляющая собой: герметизированную камеру, в которую сверху вставлен плазматрон, а снизу вмонтирован водоохлаждаемый кристаллизатор (рис. 71). В этой печи получали слитки чистого железа, стали, хрома, титана, ниобия и сплавов типа нимоник. Содержание кислорода в результате переплава снизилось в железе с 0,15 до 0,0025 %, в стали с 0,030 до 0,0029%. Слитки были однородны по составу, без внутренних и внешних дефектов, уменьшилось содержание неметаллических включений.

а - установка с дугой прямого действия: 1 — кристаллизатор; 2 — сопло плазменной горелки; 3 — вольфрамовый электрод; 4 — генератор постоянного тока; 5 — балластное сопротивление; б — установка с- дугой косвенного действия:

1 — кристаллизатор; 2 — плавильная камера; 3 — плазменная горелка; 4 —- уплотнение; у — держатель расходуемого электрода

Рисунок 71. Схема плазменной дуговой печи с кристаллизатором

На рисунке 72 приведены данные, характеризующие пластические свойства металла полученного плазменно-дуговым (ПДП) и вакуумным дуговым (ВДП) переплавом. В результате переплава магнитомягких сплавов в этой печи значительно возрастают их магнитные свойства (в 1,5—2 раза), улучшается пластичность, существенно увеличивается технологическая пластичность и длительная прочность жаропрочных сплавов (на 40—60%).

Рисунок 72. Влияние плазменно-дугового  переплава

на пластические свойства металла

Известно, что небольшие количества примесей цветных металлов, например, олова, свинца, цинка или кадмия, снижают жаропрочность никелевых и никель- кобальтовых сплавов, легированных хромом, титаном и алюминием. Для удаления этих примесей' поверхность сплавов можно подвергать местному перегреву до температур, превышающих температуру кипения соответствующих вредных примесей. Так, для удаления свинца, температура кипения которого при атмосферное давлении составляет 1750°С, достаточен кратковременный -перегрев металла до температуры около 2000°С; тем не менее определенная степень очистки достигается и при температурах 1750—2000°С. Однако температура местного перегрева не должна превышать температуры кипения сплава.

Если в сплаве содержатся примеси, которые легче удалить окислением, чем выпариванием, то можно использовать установку, показанную на рис. 73, Электрод 1 находится в двух концентрических трубках 2 и 3. Инертный газ подается через входное отверстие 4 и выходит через пространство между электродом и трубкой 2 создавая защитную область, в которой испаряются примеси. Газ, насыщенный испарившимися примесями, отсасывается в пространство между трубками 2 и 5 и выходит через отверстие 5. Нижняя часть электрода имеет форму конуса, благодаря чему снижается скорость отводимого газа и плазма не распространяется в пространство между трубами. С помощью электромагнитного перемешивания металлу придается такое движение, при котором он сначала движется вверх в пространство, защищаемое инертным газом, где интенсивно испаряются примеси вследствие значительного местного перегрева под действием плазмы, а затем направляется в периферийные области ванны, где металл подвергается окислительному воздействию атмосферы. В этой области происходит окисление других примесей с образованием шлака. Движение металла и газа регулируется таким образом, чтобы шлак  не попал в  область плазменного нагрева.

По данным работы [1], для очистки металла от тугоплавких окислов можно использовать плазму из газообразных галогенов. Процесс можно вести в электроннолучевой печи следующим образом. Металл нагревают в медном водоохлаждаемом кристаллизаторе потоком электронов. В электронный пучок вводят газ, молекулы которого ионизируются электронами. Газ в состоянии плазмы реагирует с окислами, которые в результате этого переходят в газообразные галоиды или окислы галогенов, непрерывно откачиваемые из плавильной камеры, в которой поддерживается остаточное давление 0,1 Па. При этих условиях удаляются и другие летучие примеси

Рисунок 73. Схема установки фирмы Mond Niki для рафинирования никелевых сплавов путем выпаривания и окисления

Для проверки результатов переплава в плазменной вакуумной печи был проведен переплав в кристаллизаторе диаметром 50,8 мм. Мощность плазматрона составила 28 кВт. При переплаве порошка подшипниковой стали скорость переплава составила 45,4 кг/ч. Таким же способом были получены слитки из чистого железа, меди, бериллия, алюминия, никеля, молибдена, титана и вольфрама. Переплав этих металлов вели при мощности около 10 кВт и остаточном давлении 0,5 Па. При использовании сравнительно чистых исходных материалов в ходе переплава удалось понизить содержания водорода, кислорода и в меньшей степени азота. В некоторых случаях снижалось и содержание углерода. Достигнутые содержания газов и углерода в различных металлах, подвергнутых плазменному переплаву, приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Содержания газов и углерода после переплава в вакуумной плазменной печи (вакуум П3,3 Па)

| Металл | Содержание, % (по массе) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кислород | водород | азот | углерод |
| Медь Электролитиче- ское железо Рафинированное железо Молибден Никель Цирконий Тантал Уран | 0,022 0,017 0,011 0,001 0,0003 0,0002 0,009 0,010 0,0001 0,0001 0,131 0,105 0,00060 0,0004 0,020 0,004 | 0,0006 0,0005 0,0005 0,00005 0,0003 0,00006 - - 0,0005 0,00009 0,009 0,0002 - - - - | - - 0,0010 0,0009 0,0004 0,0002 0,090 0,080 0,0003 0,0001 0,004 0,004 - - - - | - - 0,001 0,001 0,001 0,001 0,002 0,002 0,024 0,085 0,002 0,002 0,0020 0,0005 0,070 0,065 |

Примечание. Верхняя строка – до переплава, нижняя – после переплава.

Изучение плазменно-дугового переплава шарикоподшипниковой стали ШХ15, показало, что при значительной интенсификации процесса удаления неметаллических примесей состав стали по основным легирующим компонентам практически не меняется (табл. 18).

Таблица 18 - Химический состав и содержаний неметаллических включений (НВ), %, в стали ШХ15 после плазменно-дугового (ПДП) и вакуумного дугового (ВДП) переплава

| Металл | НВ | О | N | С | Mn | Cr | Si | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходный | 0,0102 | 0,0061 | 0,019 | 1,03 | 0,33 | 1,42 | 0,3 | 0,012 | 0,022 |
| ПДП | 0,0049 | 0,0017 | 0,012 | 1,03 | 0,32 | 1,41 | 0,31 | 0,013 | 0,022 |
| ВДП | 0,0070 | 0,004 | 0,008 | 1,03 | 0,24 | 1,3 | 0,33 | 0,014 | 0,016 |

Поверхность слитка получается ровной, не требующей механической обработки, что обеспечивается высокой стабильностью электрического режима.

Контрольные вопросы

- За счет чего повышается чистота металлов и сплавов.

- Схема плазменной печи с кристаллизатором

- Рафинирование никелевых сплавов в плазме.

Литература

- С.С. Набойченко, Н.Г. Агеев, А.П. Дорошкевич, В.П. Жуков, Е.И. Елисеев, С.В. Карелов, А.Б. Лебедь, С.В. Мамяченков. Процессы и аппараты цветной металлургии С.С. Учебник для вузов. - Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. - 700 с.

- Краснов А.Н., Шаривкер С.Ю., Зильберберг В.Г. Низкотемпературная плазма в металлургии. М., "Металлургия", 1970. – 242с.

- Дембовский В. Плазменная металлургия.- М.: Металлургия. 1981. -280с.

Лекция № 27.  Переработка отходов   металлургии

План лекции:

1. Переработка шлаков плазменным методом.

2. Переработка шламов и пылей черной металлургии плазменным методом.

Образование шлаков - неизбежное следствие всех существующих пирометаллургических процессов. До настоящего времени основным способом утилизации металлургических шлаков остается складирование. Такой способ представляет угрозу для окружающей среды - большинство шлаков содержит существенное количество тяжелых металлов, которые могут выщелачиваться дождями.

Одним из мировых лидеров в области создания технологий переработки металлургических шлаков является фирма Mintek (ЮАР). Для этих целей с конца 70-х годов фирма использует электропечи постоянного тока с перенесенными плазменными дугами [2]. Эти печи работают на постоянном токе. В качестве катода используется полый графитированный электрод с центральной подачей плазмообразующего газа, в качестве анода - ванна жидкого металла. Содержимое печи (расплав) является частью электрической цепи.

Печь состоит из облицованной огнеупором стальной цилиндрической оболочки и крышки (рис. 74). Крышка содержит центральное отверстие для графитового электрода и загрузочные отверстия, равномерно распределенные вокруг электрода. Металлоприемник выложен графито-магнезитными кирпичами, поверх которых уложен слой бронированных кирпичей (чтобы сделать их электропроводными). Металлоприемник находится в контакте с расплавом и связан с анодными шинами. Особенность источника питания - высокое значение напряжения (1200 В). Это продиктовано высоким сопротивлением шлака.

Рисунок 74 . Схема плазменно-дуговой печи фирмы Mintek

Описанная плазменно-дуговая печь используется в разработанном фирмой Mintek процессе Enviroplas, который успешно применяется для переработки различных металлургических шлаков. Так, например, в июле 1999 г. фирма Anglovaal Mining Limited (ЮАР) купила шлаковый отвал Nkana и объявила о планах вложения 100 млн. долларов в завод для переработки шлака, имея целью производство 4000 т кобальта и 3500 т меди в год. Данный отвал образовался в результате шестидесяти лет добычи медной руды и выплавки меди, занимает площадь в 1 кв. км и содержит приблизительно 20 млн. т шлака, содержащего от 0,3 до 2,6 % кобальта.

Так как кобальт присутствует в шлаке в форме оксида, процент его восстановления был бы очень низким, если бы применялась переработка шлака в печи переменного тока, поскольку этот процесс предполагает использование механизма гравитационного осаждения. Для получения необходимого эффекта необходимо создать восстановительные условия в печи, и как показал опыт Mintek, эти условия могут быть достигнуты путем добавления углерода в шихту дуговой электропечи постоянного тока.

- подача шлака,  2-  подача флюса и кокса, 3- смесители, 4 –плазменная печь предварительной плавки, 5 – плазменная печь, 6- камера дожигания газов,  7- теплообменник, 8-газоочистка, 9- конденсатор,   10- металл, 11 –шлак, 12 - цинк

Рисунок 74.  Схема процесса  Enviroplas  переработки

цинксодержащих шлаков

Плазменно-дуговая электропечь постоянного тока - ключевой компонент процесса ConRoast, который рассматривается как существенное продвижение в развитии технологии получения металлов платиновой группы (МПГ). Существующие технологи производства МПГ основаны на традиционном процессе выплавки штейна, где МПГ сконцентрированы в сульфидной фазе и связаны сульфидами основного металла. Плавка сопровождается высокими выбросами SO2. Процесс ConRoast решает задачу выброса SO2 полным окислительным обжигом сульфидного концентрата до выплавки в дуговой печи постоянного тока. Плавка окисленной шихты выполняется в плазменно-дуговой печи постоянного тока при восстановительных условиях. Опыты показали, что образующийся после обработки шлак имеют настолько низкое содержание МПГ, может сбрасываться на свалку или использоваться для других целей. Другой тип сырья с низким содержанием серы (например, низкосортные высокохромистые концентраты или возвратные хвосты), может вводиться в дуговую электропечь постоянного тока без предварительного обжига.

Таким образом, на сегодня чуть ли не единственным примером успешной реализации экономически выгодной переработки шлаков являются результаты фирмы Mintek. Промышленные технологии плазменной переработки шлаков, реализованные на ряде предприятий Японии, Франции, Швеции вряд ли можно считать оптимальными, поскольку при их реализации в шлаке остается большое количество ценных металлов. По крайней мере, часть, этих металлов могла бы быть извлечена на основе двухэтапного процесса типа Enviroplas. В свою очередь установки Mintek также не лишены недостатков. Это в первую очередь высокий уровень напряжения. Необходимость продувки расплава азотом усложняет технологический процесс и оборудование и снижает эффективный КПД.

В качестве новых идей в переработке шлаков могут рассматриваться дуговые печи постоянного тока нового поколения, разработанных фирмой «ЭКТА». Эти печи успешно применяются в литейном производстве и по ряду показателей превосходят современные аналоги. При создании печей за основу взята конструкция дуговой печи без водоохлаждаемых элементов под футеровкой подины. Для подвода тока к шихте используются подовые электроды в виде стальных листов в глубине футеровки, приваренные к медно-стальной базе, охлаждение которой вынесено за кожух подины

Уникально и особенностью «ЭКТА», делающих перспективными для использования при переработке шлаков, является применение магнитогидродинамического (МГД) перемешивания расплава. Этот эффект достигается за счет растекания тока от опорного пятна дуги к расположенным на  периферии ванны подовым электродам (рис. 75).

Рисунок 75. Схема работы печи с МГД перемешиванием расплава

МГД перемешивание  управление расплавлением шихты предотвращает локальный перегрев металла. Об эффективности такого способа можно судить хотя бы по тому, что в дуговых печах с МГД перемешиванием успешно производят плавку алюминия, что в обычных дуговых печах невозможно.

Применительно к утилизации пылей и шламов черной металлургии плазменные технологии используют в ряде стран.

На заводе фирмы «Скэндаст» (Швеция) для переработки сталеплавильных пылей эксплуатируется установка проектной мощностью 70 тыс. т/год, работающая процессом «Плазмадаст» (рис. 76).

1, 2 — бункера для отходов и угля соответственно; 3 — мельница; 4 — смеситель; 5 — фильтр; 6 — дробилка; 7 — классификатор; 8 — циклон; 9 — плазматрон; 10 — шахтная печь; 11, 12 — бункера для оксидов цинка и свинца соответственно; 13 — газоохлади- тель; 14 — компрессор; 15, 16 — емкости для железосодержащих продуктов и шлака соответственно.

Рисунок 76. Схема процесса Плазмадаст

В шлам  добавляют воду (до ее содержания 50%) уголь и флюс (песок), смесь перемешивают, обезвоживают, и подают питателем в шахтную печь, оборудованную тремя плазматронами мощностью по 6 МВт. В струе плазмы происходит плавление и восстановление оксидов металлов. При этом цинк и свинец испаряются и выносятся из печи с отходящими газами, собираясь затем в виде жидкого металла в конденсаторе.

Железо после восстановления скапливается в нижней части печи и сливается в ковшы. Готовой продукцией являются 15 тыс. т цинка с содержанием 1-2% свинца, 28 тыс. т свинца, 13,8 тыс. т чугуна, 30 тыс. т шлака, используемого в строительстве. Часть колошникового газа после компримирования применяют в качестве технологического в плазматроне, другую часть его направляют на сушку сырьевой смеси.

Итальянская фирма «Acciai Special Terni» создала Ilserv-process переработки пылей и шламов, прокатной окалины в плазменно-дуговой печи постоянного тока мощностью 7 МВт при производительности установки 20 тыс. т/год по исходному сырью. Железосодержащие материалы, уголь и известь непрерывно загружают через сводовое отверстие печи, расплавляя их в плазменно-дуговой зоне. Плазмообразующим газом служит азот, вдуваемый в печь через центральный канал в графитовом электроде. Продуктами плавки являются возгоны, хромо-никеле-марганцевые сплавы, шлак. В возгоны переходят оксиды цинка, кадмия, свинца, образующие шлам с высоким их содержанием, перерабатываемый на заводах цветной металлургии. В сплавы переходит более 95%Ni и 85%Сr. Их используют в шихте дуговых сталелитейных печей. Шлак находит применение в строительстве.

Фирмой «Дэйви Мак-Ки» (Великобритания) разработан комбинированный процесс производства чугуна и ферросплавов путем предварительного восстановления шихтовых материалов в реакторе с кипящим слоем и последующей плавкой в плазменной печи. Особенностью последней является наличие в ее верхней части водоохлаждаемого патрубка, защищающего расположенный в нем плазматрон с не расходуемым катодом от налипания капель расплава. Поскольку анод за футерован в подине печи, плазменная дуга, стабилизируемая аргоном, образуется между катодом и расплавом. Пыль, предварительно смешанную с коксом и флюсом, вдувают с достаточно высокой скоростью в печь через тангенциальные отверстия в стенке, расположенные на уровне нижнего торца плазматрона. При температуре в ванне печи около 1600°С образуются шлак и металл. Возгоняющиеся пары цинка, свинца и кадмия извлекаются из отходящих газов конденсацией в футерованной камере с жидким цинком, разбрызгиваемым с помощью мешалки. При переработке по рассматриваемой технологии отходов (28,8% Ре20з; 22% ZnO; 3,6% РЬз04; 24,4% СаО) с добавлением коксика и песка получены чугун, маложелезистый шлак (2-4% FeOx) и возгоны, содержащие 30-76% ZnO и до 10% Р3О4. В настоящее время по этой технологии в Австралии и Южной Корее уже работают печи мощностью 1 и 3 МВт.

Плазменные технологии утилизации отходов применяют и в ряде других стран (Австрия, Бельгия, Канада, Германия и пр.).

Контрольные вопросы

1. Процесс Enviroplas.

2. Процесс Плазмадаст.

Литература

1. Лотош В.Е.  Переработка отходов природопользования. Книга третья. Екатеринбург. Полиграф. 2007. – 503с.

2. Краснов А.Н., Шаривкер С.Ю., Зильберберг В.Г. Низкотемпературная плазма в металлургии. М., "Металлургия", 1970. – 242с.

Лекция № 28.  Восстановление вольфрама из оксида

План лекции:

1. Термодинамика карботермического восстановления вольфрама

2. Восстановление вольфрама водородом

3. Схема восстановления вольфрама водородом

Существующая технологическая схема получения металлического вольфрама довольно сложна. Она включает следующие стадии: обогащение, разложение концентрата, получение технической вольфрамовой кислоты, очистка WО3, восстановление вольфрамового ангидрида водородом. Восстановление карбида происходит при 800-1200℃ в течении 1-1,5 часа. При помощи плазменной металлургии можно существенно уменьшить продолжительность получения вольфрама из WO3.

При 2000-10000 К WO3 распадается по реакциям:

WO3(газ) = W(тв) + 3/2О2(газ), 				(135)

WO3(тв) = W(ж) + 3/2О2(газ), 				(136)

WO3(газ) = W(ж) + 3О2(газ), 					(137)

WO3(газ) = W(газ) + 3О2(газ). 				(138)

Зависимость степени разложения вольфрамового ангидрида а по реакциям от температуры приведена на рисунке 77. Как видно из графика, при температурах выше 6000 К трехокись вольфрама будет полностью разложена на металл и кислород. При этом задача получения металлического вольфрама и принципе может иметь два решения.

Для получения металла необходимо обеспечить высокие скорости закалки продуктов плазменной диссоциации и не допустить развития реакции реокисления конденсируемого металла в условиях пониженных температур на выходе из плазмотрона. Эта задача может быть решена, но подобное направление сложно в технологическом оформлении.

Можно осуществить конденсацию вольфрама при снижении температуры, а образовавшийся в результате диссоциации оксида кислорода связать с восстановителем. Такое направление технически проще.

Термодинамика восстановления оксидов в условиях плазменных температур отличается от обычных пирометаллургических восстановительных процессов. При высоких температурах сами газообразные окислы, образующиеся вследствие восстановления окислов металлов окисью углерода или водородом, становятся неустойчивыми. На рисунке 78 приведена температурная зависимость образования окислов СO2, Н2O и СО в пределах плазменных температур. Из графика видно, что уже при температуре 4000 К водяной пар и СО2 полностью разлагаются на составляющие элементы. Диссоциация WO3 протекает при температуре  6000 К, поэтому ни окись углерода, ни водород не могут быть использованы в качестве восстановителей. Область термодинамической устойчивости СО простирается до температур 7500 К. Соответственно до этих температур можно использовать в качестве восстановителя углерод или метан.

1-WO3=WЖ+3OГ; 2- WO3Г=WГ+3OГ

Рисунок 77. Влияние температуры на степень разложения

1-СО+1/2О2=СО2; 2-Н2+1/2О2=Н2О; 3-Ств+1/2О2=СО; 4-Сгаз+О=СО

Рисунок 78. Температурная зависимость △G образования

СО2, Н2О и СО

При получении вольфрама по обычной технологии не применяют углеродсодержащих восстановителей, во избежание неизбежного образования карбидов. Рассмотрим вопрос возможности образования карбидов вольфрама в условиях плазменных температур. Термодинамический анализ, результаты которого приведены на рисунке 79, показывает, что при температурах выше 2150 К карбиды вольфрама термодинамически неустойчивы. Поэтому применение угдеродсодержащих восстановителей в условиях плазменных температур оказывается вполне оправданным.

Рисунок 79. Температурные границы устойчивости карбидов вольфрама

Таким образом, согласно термодинамическому анализу плазменное восстановление трехокиси вольфрама оказывается возможным. Однако при практическом осуществлении процесса необходимо оценить также кинетические факторы. В плазмотронах современной конструкции время пребывания материала в зоне высоких температур составляет 10-2-10-4с. Лабораторные и полупромышленные испытания, проведенные под руководством Ю.В. Цветкова, показали, что процесс плазменного восстановления успевает завершиться за 510-5с. Лимитирующей стадией процесса служит гомогенизация реагентов, испарение и диссоциация окислов и испарение углерода при температуре выше 4830°С.

Кроме карбитермического плазменного получения в плазме W, восстановить W можно водородом. Результаты термодинамического расчета этого процесса, приведенные на рисунке 80, показывают, что при высоких температурах обеспечивается полная переработка оксида в газовой фазе. Таким образом, одно из важнейших требований - чистота продукта - в этом случае обеспечено.

Рисунок 80. Равновесный состав системы W - О - Н; соотношение WО3; Н - стехиометрическое (* - соответствует конденсированной фазе)

Опираясь на результаты исследования кинетики восстановления, оказалось возможным высказать обобщающее положение о лимитировании процесса плазменного восстановления степенью перехода оксидов в газовую фазу. Размеры частиц сырья, подаваемого в плазму, составляют обычно 50...150 мкм. Оценки показывают, что их нагрев до температур испарения происходит за 0,02...0,1 полного времени пребывания, т. е. можно считать, что процесс в целом определяется скоростью испарения частиц.

Схема установки, предназначенной для получения вольфрама путем восстановления оксидов в водородной плазме, приведена на рисунке 81. Порошкообразные оксиды вводили под срез сопла диаметром 30 мм под углом 15...20° к оси струи через один или два канала диаметром 4 мм. Расход плазмообразующего газа составлял 0,5...0,7 г/с, транспортирующего - 0,05...0,1 г/с, расход оксидов меняли в пределах 1,3...7,0 г/с. Размер частиц сырья 2...60 мкм (в основном 25...35 мкм). Продукт накапливали в бункере и на выносных фильтрах из металлоткани. На этих фильтрах производили также отжиг порошка до извлечения его из установки. Время пребывания частиц на участке струи с температурами 2500...3300 К составляло около 0,005 с и было достаточно для переработки порошков крупностью до 50 мкм.

1 - источник питания; 2 - плазмотрон; 3 - реактор; система газообеспечения; 5 - осадительная камера; 6 - приемный бункер; 7 - дозатор сырья; 8 - фильтры; 9 - система водоснабжения

Рисунок 81. Схема плазменно-дуговой установки мощностью 120 кВт для восстановления WО3

Полученный продукт представляет собой порошок вольфрама, размеры частиц которого не превышают 0,1 мкм. Площадь удельной поверхности извлеченного из фильтров порошка зависит от температуры плазмы и от расхода сырья и составляет от 6 до 10 м2/г. Массовая доля кислорода в нем составляет 0,6...2,0%. В бункере под реактором продукт имеет площадь удельной поверхности 2...5 м2/г и содержит после выгрузки от 1 до 8 % кислорода. Повышенное содержание кислорода в 4 порошке обусловлено тем, что обладая высокой удельной поверхностью, при выгрузке порошок адсорбирует кислород и водяной пар из воздуха. Кратковременный отжиг порошка в среде водорода при 973... 1073 К в печах сопротивления значительно снижает содержание в нем кислорода. Прямые энергозатраты на получение порошков вольфрама, содержащих до 3 % кислорода и имеющих площадь удельной поверхности 4...8м2/г, составляют 22...30 МДж/кг.

В ИМЕТ разработана также технология получения из WO3 нанопорошков вольфрама {W-C} в струе термической плазмы дугового разряда (рисунок 82). Технология позволяет получать нанопорошки со средним размером 20-100 нм для производства наноструктурных твердых сплавов со значительно повышенными эксплуатационными свойствами (твердость, износостойкость).

Рисунок 82. Принципиальная схема получения нано порошков вольфрама и {W-C} в струе термической плазмы  дугового разряда

Контрольные вопросы

1. Рассчитайте термодинамику карботермического восстановления вольфрама

2. Опишите принцип восстановления вольфрама водородом

3. Составьте и опишите схему восстановления вольфрама водородом

Литература

1. Крапивина С.А. Основы плазмохимии. Л.: ЛТИ, 1976, - 65с.

2. Моссэ А.Л., Печковский В.В. Применение низкотемпературной плазмы в технологии неорганических веществ. Минск: Наука и техника, 1973.- 213с.

3. Ванюков В.И., Зайцев В.Я.  Теория пирометаллургических процессов. М.: Металлургия. 1973. – 188с.

4. Цветков Ю.В. Плазменные процессы в металлурги и технологии  неорганических материалов // Автоматическая сварка. 2015, №10-11.

Лекция № 29, 30.  Новые  тенденции в плазменной металлургии

План занятий:

- Эффективность плазменной металлургии

- Будущие плазмометаллургические  комплексы

- Новые плазменные печи

В настоящее время в результате систематических исследований термодинамики, кинетики и механизма восстановления оксидных систем с использованием современных методов исследования топохимических реакций, положений гетерогенного катализа, теории абсолютных скоростей реакций создана теория процессов восстановления металлов в различных агрегатных состояниях, в том числе при воздействии потоков термической плазмы.

Совершенствование плазменной металлургии происходит как за счет создания новых плазменных печей, так и посредством создания новых перерабатывающих комплексов с использованием низкотемпературной плазмы.

Оценка энергетической эффективности металлургических (в том числе плазменных) процессов может быть произведенная при помощи некоторых характеристик приведенных ниже (таблица 19).

Таблица 19- Характеристика металлургических процессов

| Обозначения | Показатель источника | Вид источник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Топливный | Энтальпийный | Дуговой** | Плазменно-дуговой** |
| К | Поверхностный коэффициент сосредоточенности, см-2 | 0,15-0,4 | - | 1-6 | 0,05-25 |
| М | Эффективный КПД нагрева | 0,4-0,6 | 0,8-0,9 | 0,5-0,7 | 0,6-0,8 |
| Qw | Массовый энергетический показатель, кг/ГДж | 50-120 | 102-103 | 0,5-5 | 10-6-102 |
| C | Удельная мощность, МВт/т | 0,06-0,3 | - | 0,2-1 | 0,6-200 |
| T | Уровень температуры,0С | 2000-3000 | 300-3000 | 4000-15000 | 3000-25000 |
| Δ | Рабочее давление, Па | 105-106 | - | 102-106 | 1-107 |

*Удельная ориентировочная стоимость, долл.США/ГДж: энергетического угля, 1,3-1,7, коксующегося угля 1,8-2, кокса ~ 5, природного газа 0,8-9,5.

**Стоимость электроэнергии 8,5 – 11 долл. США/ГДж.

Расчет характеристик источников теплоты проводится по уравнениям:

К=(3,46/d)2                                              (139)

M=-Pt/PS                                                   (140)

KP= Pω/PS                                                   (141)

Qm=mSPs                                                         (142)

где d – диаметр печи, Pt – энергия источника, передаваемая телу, PS  - мощность источника теплоты, Pω – теоретически необходимые затраты энергии  на осуществление  процесса, ms – поток массы вещества источника теплоты (топлива, окислителя, теплоносителя и т.д.)

Из таблицы видно, что плазменно – дуговой  переплав имеет наибольшее значение К, M, удельной мощности, уровня температуры, более широкий Qm.

Из рисунка 82  так же видно, что в сравнении с доменной, дуговой сталеплавильной печью, плазменная печь с водоохлаждаемым тиглем  характеризуется значительно более  высокой удельной мощностью, (γ; m/м3∙сутки) которая описывается выражением:

ρ=ΔlgC+B                                                        (143)

где С- удельная мощность, МВт/т; А=17,5; В = 20

Д- доменная печь; Ш-шахтная печь; ДСП и ПКТ – дуговая  и плазменная печи с керамическим тиглем; ПВТ – плазменная печь с водоохлаждаемым тиглем Рисунок 82.  Влияние удельной мощностью металлургического агрегата на его удельную производительность

Современное производство стали, осуществляемое по аппаратурно-технологической схеме домна-конвертер  имеет ряд существенных недостатков, определяемых необходимостью соответствия высоким требованиям к сырью и его специальной подготовке, поскольку специфика доменного процесса требует от поступающего в домны материала высокого уровня механических свойств в сочетании с обеспечением газопроницаемости. Агломерация и коксохимическое производство, где применяют дорогой и дефицитный коксующийся уголь, не только удорожают производство в целом, но и наносят существенный ущерб окружающей среде, который по ценностной оценке может достигать 25 % себестоимости производства стали. Предлагаемые альтернативные процессы, в частности способ прямого восстановления, нашедший промышленное применение и в отечественной металлургии, по ряду причин, в том числе из-за значительных энергетических расходов, не смог существенно потеснить традиционную технологию производства стали, в основе которой лежит доменный процесс; Представляется, что положительную роль в возможной трансформации сталеплавильного производство может сыграть применение плазменной техники как на стадии получения восстановителя и топлива для экологически чистой ТЭЦ из низкосортного сырья путем его газификации, так и в восстановительном агрегате.

В России (ИМЕТ) развивается концепция будущего, основанная на создании по модульному принципу экологически чистого энерготехнологического комплекса, объединяющего на базе плазменной техники производство энергии и химико-металлургическое производство металлов, сплавов и соединений из природного и техногенного сырья.

Создание плазменного энергометаллургического комплекса позволит снизить в 1,5...2,0 раза энергоемкость производства стали; в качестве первичного источника энергии использовать энергетический уголь и углеводородсодержащие отходы; снизить вредное воздействие на окружающую среду вследствие отсутствия коксохимического и агломерационного производств; расширить сырьевую базу, комплексно использовать рудное сырьё, создать многотоварное металлургическое производство, в том числе наноструктурных материалов.

Рисунок  83. Принципиальная схема энергометаллургического комплекса

На рисунке 84 приведен один из вариантов    прогнозируемой  металлургии будущего  с использованием плазменного нагрева, предложенный российским ученым Цветковым Ю.В.

1- газоочистка; 2 - сера, 3 - восстановительный газ; 4 - железорудный концентрат; 5 - компрессор; 6 - газовая турбина; 7 - генератор; 8 - подача электроэнергии; 9 - отработанный газ; 10 - плазмотрон (восстановление); 11 - плазмотрон (очистка); 12 - плазмотрон (легирование); 13 - газификатор; 14 - бойлер; 15 - вода; 16 - уголь; 17 - СО, Н2, Н2O, СO2; 18 - железо; 19 - сталь; 20 - металлургический блок; 21 - прокат; 22 - кислород; 23 - пар; 22 - теплообменник; 25-  насос; 26 -  зола; 27 - турбина; 28 -теплица

Рисунок 84. Схема прогнозируемой металлургии будущего

Эффективность работы  подобных комплексов зависит от эффективности работы  плазменных  печей некоторые примеры таких печей в США. Фирмой  «БетлхемСтил»  предложена плазменная печь, обслуживающихся в несколько раз увеличение производительности, в сравнении с традиционной технологией. В основу этого процесса заложен принцип восстановления в тонкой пленке расплава.  Вращающаяся печь фирмы «БетлхемСтил» приводится на рисунке 85.

Рисунок 85. Вращающаяся плазменая печь                   Рисунок 86. Печь с прецессирубщим

плазмотроном

Определенный интерес представляют также конструкции с вращающимся (прецессирующим) плазмотроном (так называемый ЕРР-реактор) (рисунок 86),  реакторах этого типа вводимые частицы двигаются по сложной траектории в зоне диффузного разряда, что при известных условиях может обеспечить протекание целевого процесса еще в объеме с последующим разделением фаз в жидкой ванне. С помощью техники ЕРР-реактора фирмой «Тетроникс» (Великобритания) в укрупненном масштабе опробованы процессы обогащения ильменитовых руд, извлечения из рудного сырья меди, железа, хрома, металлов платиновой группы, переработки различных отходов, например восстановления железа из красных шламов алюминиевого производства. На основе этой технологии в ЮАР создана установка по извлечению металлов платиновой группы  из сульфидных Ni - Cu – руд. Штейн, получаемый  на установке содержит в 4 раза  больше  платины и родия, чем  при традиционной электроплавке.

Накопленный опыт работы плазменных  установок  и современные требования к металлургическим технологиям  позволяют утверждать, что плазменная металлургия способна решать проблемы комплексного использования сырья с созданием замкнутых технологических циклов.

При выборе объектов для разработки технологии плазменной переработки следует руководствоваться основными, критериями, обеспечивающими наибольший разрыв в стоимости исходного сырья и получаемого  продукта: дефицитность получаемого продукта ж возможность использования остатка от плазменной переработки; повышение производительности; улучшение условий труда; обеспечение охраны окружающей среды; соответствие возможностей плазменной техники при выборе оптимального конструктивно -технологического оформления,

Перспективны процессы извлечения цветных металлов (цинка, свинца и т.п.) из промпродуктов черной металлургии, обеспечивающие возможность их использования для производства стали или ферросплавов. Замена руднотермических электродуговых печей на плазменные позволит повысить энерготехнологическую эффективность этих агрегатов при переработке комплексных руд, например титаномагнетитов.

Оптимальным путем, обеспечивающим ускорение практической реализации плазменной переработки комплексного сырья, является (по примеру 1Швеции) создание опытных мини-заводов, оснащенных плазменно-металлургическими агрегатами.

Контрольные вопросы

- По каким параметрам определяется оценка энергитической эффективноти плазменных процессов

- Схема энерготехнологического комплекса будущего

- Новые плазменные печи

Литература

- Лотошов В.Е. Переработка отходов природопользования. Книга третья. Екатеринбург: Полиграф. 2007 - 503с.

- Цветков Ю.В.  Плазменные процессы в металлургии и технологии неорганических материалов. // Автоматическая сварка. 2013г.  №10-11.

Виктор Михайлович Шевко

Гульнара Ергешовна Каратаева

ПЛАЗМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Сборник  лекций

Редакторы      Аманов Д.Д,  Туленов М.А.

Подписано в печать   ___________

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем __8,8_ п.л.

Тираж 100 экз. Заказ №

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5