Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет им. м.ауЭзова

Кафедра «Технология цемента, керамики и стекла»

КОЛЕСНИКОВ А.С., ТАЙМАСОВ Б.Т.,

ЖАКИПБАЕВ Б.Е., КОЧЕРОВ Е.Н.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных работ по дисциплине

“ Химия строительных материалов ”

для магистрантов специальности 6М075300 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов обучающихся, по Государственной программе индустриально-инновационного развития -2 Республики Казахстан

(ГПИИР-2)

Шымкент – 2017г.

УДК 541 (075)

Составители: Колесников А.С., Таймасов Б.Т., Жакипбаев Б.Е., Кочеров Е.Н. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Химия строительных материалов: Неорганические вяжущие». - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2017, 68с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и учебной программой дисциплины «Химия строительных материалов» и включают все необходимые сведения по выполнению тем лабораторных работ.

Предлагаемые методические указания отражают связь теоретической части с ее прикладной частью в области химии строительных материалов и неорганических вяжущих и охватывают наиболее важные и трудоемкие разделы дисциплины.

В данных методических указаниях определены требования к разделам лабораторным работам, приводятся конкретные методические рекомендации и все необходимые расчетные формулы, а также литература. По каждой теме лабораторных работ приведены контрольные вопросы.

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Химия строительных материалов» разработаны для магистрантов специальности 6М075300 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов.

Рецензенты:

Серикбаев Б.Е. – к.т.н., доцент кафедры «Технология цемента, керамики и стекла» ЮКГУ им. М. Ауэзова

Нахимбеков М.А. – председатель ЛП АО «Шымкентцемент»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Технология цемента, керамики и стекла» (протокол № __, от «__» ____ 201_г.) и комитетом  по инновационным технологиям обучения и методической обеспеченности высшей школы «Химическая инженерия и биотехнология»  (протокол №__  от «  » ___201_г.)

Рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова, протокол №    , от «      »                2017г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2017г.

Ответственный за выпуск  Колесников А.С.

Содержание

| Введение…………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Общие правила к оформлению работ……………………………. | 5 |
| Лабораторная работа №1. Определение плотности и объемной массы строительных материалов……………………………….. | 6 |
| Лабораторная работа №2. Влияние химических добавок на водопотребность, сроки схватывания и прочность цементов…. | 14 |
| Лабораторная работа №3. Определение содержания в гипсе гидратной (химически связанной) воды………………………… | 21 |
| Лабораторная работа №4. Определение удельной поверхности порошков вяжущих и других материалов………... | 24 |
| Лабораторная работа №5. Определение пластичности, свойств и усадки глин.………......................................................... | 31 |
| Лабораторная работа №6. Термодинамические исследования химических и фазовых превращений в различных системах….. | 35 |

Введение

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Химия строительных материалов» разработаны для магистрантов специальности 6М075300 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов.

Количество заданий определяется преподавателем в зависимости от количества часов, выделенных на выполнение лабораторных работ.

Подготовка магистрантов в системе образования предусматривает самостоятельное изучение дисциплин. Работы выполняются с целью закрепление знаний, полученных при изучении настоящей дисциплины и приобретения навыков работы с лабораторным оборудованием, технической литературой при исследовании, определении и расчете различных нормативов для вяжущих материалов.

Общие правила к оформлению работ.

1.1 На первой странице пишется заглавие,  указывается цель и объем работы  в часах; Ф.И.О. студента, группа, дата выполнения.

1.2 Работа оформляется в последовательности, приведенной в методических указаниях.

1.3 Оформленные лабораторные работы обязательно должны содержать следующие разделы: титульный лист, оглавление, литература и сами лабораторные работы.

1.4 Текст работы пишется аккуратно, от руки, на сброшюрованных листах формата А4 с соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417, СТ ЮКГУ 4.02-2008 или оформляется в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных стандартов на формате А4 или А5.

Лабораторная работа №1. Определение плотности и объемной массы  строительных материалов

Цель работы: Ознакомление с методикой и приобретение практических навыков по определению плотности и объемной массы строительных материалов для оценки их качества.

Приборы, принадлежности и материалы:   прибор Ле-Шателье для определения плотности; весы технические; керосин или бензин; лопаточка, воронка; прибор для определения объемной массы; испытуемый материал; разновесы.

Общие сведения

1 Плотность.

Под плотностью понимают массу вещества, содержащуюся в единице объема. Плотность является важной характеристикой вяжущих веществ, от которой зависит качество материалов на их основе. Плотность веществ является изученной характеристикой и приводится в справочных данных.

Связь между плотностью и свойствами вяжущего можно рассмотреть на основе следующих примеров.

Строительный гипс в зависимости от условий термообработки можно получить в виде   - полугидрата (образуется при обработке гипса в среде насыщенного пара) и - полугидрата (получается в аппаратах, сообщающихся с атмосферой).  - CaSO4 *0,5 Н2О образуется в виде плотных и крупных кристаллов и имеет плотность 2,72-2,75 г/см3. Кристаллы -полугидрата более мелкие и дефектные.   Плотность -CaSO4*0,5Н2О - 2,62 -2,66 г/см3. Вследствие указанных особенностей структуры -полугидрат, называемый высокопрочным гипсом, обладает меньшей водопотребностью (30-40%), что обеспечивает более высокую механическую прочность после гидратации в отличие от -полугидрата, водопотребность которого 50-70%.

Качество каустического магнезита (МgO), получаемого обжигом исходного карбоната при 700-800оС по реакции MgCO3 = MgO  +  CO2, в значительной степени зависит от качества  обжига, изменяющих плотность MgO.

Нормально обожженный каустический магнезит имеет плотность 3,1-3,4 г/см3. При недожоге плотность каустического магнезита ниже 3,1 г/см3, что связано с наличием некоторого количества исходного MgCO3, плотность которого 2,9-3,1 г/см3. При пережоге плотность каустического магнезита выше 3,4 г/см3  вследствие наличия в нем периклаза с плотностью 3,7 г/см3.

Как пережог, так и недожог снижают гидратационную способность каустического магнезита.

Плотность негашеной извести колеблется в пределах 3,1-3,3г/см3.

Она зависит главным образом от температуры обжига, наличия примесей, недожога и пережога. Значение плотности ниже 3,1г/см3 свидетельствует о недожоге, т.е. содержании некоторого количества исходного СаСО3 с плотностью 2,6-2,8 г/см3.  При пережоге под влиянием спекания, перекристаллизации и внедрения примесей Fe, Mn, Ca и др. в решетку СаО известь уплотняется до плотности 3,4 г/см3  и скорость гидратации может снизиться в несколько раз.

Плотность портландцемента без добавок в зависимости от химического и фазового состава, а также различных добавок колеблется в пределах 3,1-3,2 г/см3 .

Более высокое значение плотности имеют цементы с повышенным содержанием С4АF (=3,77 г/см3), а также утяжеленные тампонажные цементы и цементы для защиты от проникающей радиации. Плотность указанных цементов повышена за счет тяжелых добавок, таких как Fe2O3 ( =5,24 г/см3 ),  BaSO4 ( =4,5 г/см3 ).

Шлаковые и пуццолановые портландцементы характеризуются более низкой плотностью (2,7-2,9 г/см3) за счет содержания легких добавок, у которых =2,3-2,6 г/см3  (опока, диатомит, трепел и др.).

2 Объемная масса.

Объемной массой называют массу единицы объема вещества в естественном состоянии (вместе с порами, трещинами и т.п.).

Различают объемную массу в рыхлом и уплотненном состоянии. Объемную массу рыхлых материалов (песка, щебня), определяемую без вычета пустот между их частицами, называют насыпной объемной массой.

Объемная масса у большинства материалов меньше их плотности. Только для так называемых абсолютно плотных материалов (стекло, сталь, битумы и жидкие материалы) величины средней плотности и объемной массы совпадают.

Практическое значение объемной массы строительных материалов очень велико. Ее необходимо знать при расчетах прочности (устойчивости) строительных конструкций с учетом собственного веса, а также для подсчетов при перевозке и складировании материалов.

Объемная масса строительных материалов, получаемых обжигом, характеризует степень их спекания, от которой зависит качество вяжущего. Температура и длительность обжига при этом оказывают большое влияние на пористость, а следовательно, и на объемную массу. Ниже приводится зависимость объемной массы извести от температуры обжига:

850-900 0С  -  1,4 – 1,6 г/см3;

1100- 1200 0С  -  1,5 – 2,5 г/см3;

1500 0С  -  3,43 г/см3.

Качество обжига портландцементного клинкера на многих заводах оценивается по весу литра клинкера, который может колебаться от 1200 г/л до 1750 г/л. Низкая объемная масса (вес литра), равная 1200 –1400 г/л, свидетельствует либо о недожоге, либо об образовании в печи мелкого пылевого клинкера более низкого качества. Вес литра клинкера выше 1700 г/л является признаком пережога клинкера, связанного с перегревом футеровки, преждевременным износом огнеупора и перерасходом топлива. Оптимальный вес литра клинкера устанавливается опытным путем на заводе и находится в пределах 1450-1650 г/л.

Насыпная объемная масса портландцемента колеблется в пределах 900-1100 кг/м3, а в уплотненном 1400-1700 кг/м3 . Часто в расчетах объема складских емкостей принимают среднюю насыпную массу цемента 1200 кг/м3, а при объемной дозировке материала для приготовления бетонной смеси принимается объемная масса, равная 1300 кг/м3.

Насыпная масса зависит от тонкости помола. Чем тоньше помол, тем меньше объемная масса материала.

В результате длительного хранения порошкообразные материалы слеживаются, уплотняются и объемная масса их возрастает.

В таблице 1.1 приведены значения плотности и объемной массы некоторых строительных материалов.

Таблица 1.1 – Плотность и объемная масса некоторых материалов

| Материал | Плотность, г/см3 | Объемная масса, кг/м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в рыхлом состоянии | в уплот-ненном |
| Строительный гипс высоко- прочный Строительный гипс обычный Природный гипсовый камень (СаSO4 * 2H2O) Ангидрид (CaSO4) Магнезит (МgCO3) Каустический магнезит (MgO) Известняк Известь негашеная комовая Известь пушонка Портландцемент Пуццолановый цемент Шлакопортландцемент Опока Трепел Диатомит | 2,72-2,75 2,62-2,66 2,2-2,4 2,9-3,1 2,9-3,0 3,1-3,4 2.6-2.7 3,1-3,3 2,08-2,23 3,1-3,2 2,7-2,9 2,7-2,9 2,3-2,6 2,3-2,6 2,3-2,6 | 800-1100 1200-1400 2400-2800 800 400-450 900-1100 900-1100 1400 1400 850 750 | 1250-1450 1200 1400-1700 1300-1500 2200 |

3 Методика проведения работы

3.1 Определение плотности материала

Для определения средней плотности применяют прибор Ле-Шателье-Конгло, представляющий собой стеклянную колбу (рисунок 1.1); на шейке ее выше и ниже места расширения нанесены 2 черты, объем между которыми равен 20 см3.

Прибор помещают в стеклянный сосуд с водой так, чтобы градуировочная часть его была погружена в воду. Во избежание всплывания, колбу закрепляют в специальном штативе. Прибор предварительно проверяют. Во время определения необходимо следить, чтобы как при первом, так и при втором отсчетах температура воды в сосуде была одинакова и соответствовала температуре градуировки прибора.

Прибор наполняют бензином или другой инертной к данному материалу жидкостью, причем уровень жидкости устанавливают по нижнему мениску.

Испытуемый материал, предварительно высушенный, отвешивают на технических весах в количестве 100 г и высыпают через воронку небольшими порциями, пока уровень жидкости не достигнет деления 20 см3 или любого другого деления в пределах градуированной части прибора. Затем остаток пробы взвешивают с точностью до 0,01 и по разности между результатами 1 и 2 взвешиваний определяют массу порошка, высыпанного в колбу.

Среднюю плотность испытуемого материала получают, разделив массу высыпанного в колбу порошка на его объем, как среднее арифметическое из двух определений, причем расхождение итогов не должно превышать 0,02 г.

Результаты определения плотности записывают по следующей форме:

Название материала ………………………………………………

Жидкость …………………………………………………………..

Навеска  у1…………………………………………………………

Остаток от навески у2 …………………………………………….

Масса порошка, погруженного в жидкость у1-у2=у ……………

Объем вытесненной жидкости уа …………………………….см3

Средняя плотность                             ………………………..г/см3

3.2 Определение объемной массы

Объемную массу материала в  рыхлом состоянии определяют при помощи прибора воронки Конгло. Прибор состоит из перевернутого усеченного конуса, который переходит в трубку с задвижкой. Внутри усеченного конуса расположено сито с отверстиями диаметром 2 мм, предохраняющее трубку от попадания в нее крупных частиц. Конус опирается на трехногую подставку. Под трубкой конуса помещается литровый сосуд.

Рисунок  1.2-  Воронка для определения объемного веса

Рисунок  1.2-  Воронка для определения объемного веса

Рисунок 1.1-  Прибор Ле-Шателье для  определения удельного веса

Рисунок 1.1-  Прибор Ле-Шателье для  определения удельного веса

Расстояние между верхним обрезом сосуда с задвижкой равно 50 мм (рисунок 1.2). В воронку прибора при закрытой задвижке насыпают около 2 л высушенного материала, после чего открывают задвижку и, помещают порошок на сите, наполняют литровый сосуд. Когда сосуд заполнится с некоторым избытком, задвижку закрывают, а излишек порошка срезают металлической или деревянной линейкой вровень с краями сосуда. При этом следует избегать толчков, способствующих уплотнению материала. Затем сосуд с материалом взвешивают.

Для определения объемной массы материала в уплотненном состоянии, литровому сосуду сообщают равномерные толчки. По мере оседания материала в сосуде, его дополняют. Когда объем станет постоянным, объемную массу определяют, как указано выше.

Форма записи аналогична как при определении плотности материала.

Контрольные вопросы:

1 Дайте характеристику плотности вещества. Приведите примеры.

2 Дайте характеристику объемной массы вещества. Приведите примеры.

3 Перечислите материалы и оборудование применяемое в ходе выполнения данной лабораторной работы.

4  Дайте характеристику методике определения плотности материала.

5 Дайте характеристику методике определения объемной массы материала.

Список используемой литературы

1 Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технологии вяжущих материалов. – М.: Высшая школа, 1973. –504с.

2 Артамонова М.В. Практикум по общей технологии силикатов. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Стройиздат, 1996. –280с.

3 Попов Л.М. Лабораторный контроль строительных материалов и изделий. Справочник. – М.: Стройиздат, 2001. –320с.

4 Панкова, Т. А. Строительные материалы [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям / Т. А. Панкова, В. А. Мещеряков, Т. И. Болуто, О. В. Михеева.- С.: ООО Наука, 2013. − 36 с. − ISBN 978-5-9999-1623-5.

5 Болуто, Т. И. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям / Т. И. Болуто, А. А. Клепиков, В. А.  Мещеряков. − С.: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 56 с. − ISBN 978-5-904832-05-6.

6 И.И. Леонович, В.А. Стрижевский, К.Ф. Шумчик. Испытание дорожно-строительных материалов.: Минск, Вышэйшая школа, 1991. – 235 с.

7 К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. Оценка качества строительных материалов.: Москва, АСВ, 2001. – 240 с.

8 Рыбьев И.А. Строительное материаловедение: учеб. пособ/ И.А. Рыбьев.- М: Высш.шк., 2008.-701 с.

9 Микульский,В.Г. Строительные материалы / Под общ. ред. В.Г. Микульского.: АСВ., 2004.-536 с.

10 Ковалев Я.Н. Строительные материалы. Лабораторный практикум: учеб.-метод. пособие/Я.Н. Ковалев и др/под ред. д.т.н. Я.Н. Ковалева.- Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013.-633 с.: ил.

11 Леонович И.И., Стрижевский В.А., Шумчик. К.Ф. / Испытание дорожно-строительных материалов.: Минск, Высшая школа, 1991. – 235 с.

12 Попов К.Н., Каддо М.Б., Кульков О.В./ Оценка качества строительных материалов.: Москва, АСВ, 2001. – 240 с.

13 Строительные материалы [Текст] : метод. указания к лабораторным работам / Л. А. Ерохина, Н. С. Майорова, Е. В. Скутина. – Ухта : УГТУ, 2013. – 66 с.

14 Основы строительного дела. Материаловедение и технология конструкционных материалов: методические указания по выполнению лабораторных работ для направления подготовки / Сост.: Т. А. Панкова //ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ. – Саратов, 2016. – 73 с.

15 5	Ш.М. Рахимбаев, Н.Н. Оноприенко Минеральные вяжущие вещества: лабораторный практикум: М61 учебное пособие /– Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. – 92 с.

Лабораторная работа №2. Влияние химических добавок на водопотребность, сроки схватывания и прочность цементов.

Цель работы:   Проанализировать нормальную густоту цементного теста. Испытать прочность при сжатии и изгибе по ГОСТу. Проанализировать результаты и определить марку цемента.

Приборы, принадлежности и материалы:   прибор Вика с пестиком; чаша для затворения; лопатка; мешалка для перемешивания цементного раствора; встряхивающий столик; форма - конус; штыковка; вибрационная площадка; форма для приготовления образцов - балочек размером 40×40×160 мм; цемент, стандартный песок; вода; цилиндр; мягкая ткань; масло машинное; весы технические с разновесами; прибор  МИН-100; гидравлический пресс 2 ПГ- 10.

Общие сведения

Цемент - минеральное гидравлическое вяжущее вещество, полученное путем тонкого помола клинкера с добавлением гипса. К группе цементов, применяемых для приготовления цементных бетонов и растворов в соответствии со СНиП, относятся портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, глиноземистые, расширяющиеся, безусадочные, сульфатошлаковые цементы. Наиболее широко используется портландцемент.

2.1 Определение нормальной густоты цементного теста

Для определения нормальной густоты цементного теста используют прибор Вика с пестиком (рисунок 3.2).

Прибор Вика имеет цилиндрический стержень, свободно перемещающийся в обойме станины. Для закрепления стержня на требуемой высоте служит стопорное устройство. Стержень снабжен показателем для отсчета перемещения его относительно шкалы, прикрепленной к станине. Шкала имеет цену деления 1мм.

Нормальной густотой цементного теста считают такую концентрацию его, при которой пестик прибора Вика не доходит на (5 -7) мм до пластинки, на которой установлено кольцо, заполненное тестом.

Нормальную густоту цементного теста характеризуют количеством воды затворения, выраженным в процентах от массы цемента.

Перед началом испытания проверяют, свободно ли опускается стержень прибора Вика, а также нулевое показание прибора. При отклонении от нуля шкалу прибора соответствующим образом передвигают. Кольцо и пластинку перед началом испытаний смазывают тонким слоем машинного масла.

Для приготовления цементного теста отвешивают 300 г цемента, высыпают в чашу предварительно протертую влажной тканью. Затем делают в цементе углубление, в которое вливают в один прием воду в количестве необходимом (ориентировочно) для получения цементного теста нормальной густоты. Углубление засыпают цементом, и через 30 сек после вливания воды, сначала осторожно перемешивают, а затем энергично растирают тесто лопаткой в течение 5 мин.

После окончания перемешивания быстро наполняют цементным тестом коническое кольцо, (5-6) раз встряхивают его, постукивая пластинку о твердое основание. Поверхность теста выравнивают с краями кольца. После этого приводят пестик в соприкосновение с поверхностью теста в центре кольца и закрепляют стержень стопорным устройством, затем быстро освобождают его предоставляя пестику в течение 30 сек свободно погружаться в тесто и записывают отсчет по шкале. При не соответствующей консистенции цементного теста изменяют количество воды и вновь затворяют цемент, добиваясь погружения пестика на указанную глубину. Результаты опыта записывают в журнал.

2.2 Определение прочности  цемента

Прочность цемента определяют на образцах-балочках, которые готовят из цементного раствора, состоящего из: 1-ой весовой части цемента; 3-х весовых частей нормального песка и воды (при В/Ц=0,40). Консистенция цементного раствора должна отвечать требованиям ГОСТа.

2.2.1 Определение консистенции цементного раствора. Для определения консистенции цементного раствора отвешивают 1500 г нормального песка и 500 г цемента и высыпают их в сферическую чашу, перемешивают цемент с песком лопаткой в течение 1 мин. Затем в центре сухой смеси делают лунку, вливают в нее 200 г воды (В/Ц= 0,40) дают воде впитаться в течение 0,5 мин и перемешивают смесь 1 минуту. Раствор переносят в чашу механической мешалки (рисунок 2.1)  и перемешивают в ней 2,5 минуты.

1 - станина; 2 - смесительная чаша; 3 - откидная траверса;

4 - валик для перемешивания раствора.

Рисунок 2.1- Смеситель для перемешивания строительного раствора

По окончании перемешивания определяют консистенцию цементного раствора. Для этого форму-конус слегка увлажняют и устанавливают в центре встряхивающего столика (рисунок 2.2). Форму-конус заполняют раствором на половину высоты, уплотняют 15 штыкованиями металлической штыковкой. Затем наполняют конус раствором с небольшим избытком и штыкуют 10 раз. После уплотнения верхнего слоя излишек раствора срезают ножом вровень с краями конуса, затем конус снимают в вертикальном направлении. Раствор встряхивают на столике 30 раз за 30 секунд, после чего штангенциркулем измеряют диаметр по нижнему основанию в двух взаимно перпендикулярных направлениях и берут среднее значение. Расплыв конуса при В/Ц = 0,40 должен быть в пределах (106 -115) мм.

1 - форма-конус; 2- диск; 3-шток; 4-кулачок; 5 -станина.

Рисунок 2.2- Встряхивающий столик и форма-конус

Если расплыв конуса окажется менее 106 мм, количество воды увеличивают для получения расплыва конуса 106-108 мм. В том случаи, если расплыв конуса окажется более 115 мм, количество воды уменьшают до получения расплыва конуса 113-115 мм. Водоцементное отношение, полученное при достижении расплыва конуса 106-115 мм, принимают для приготовления раствора, используемого при изготовлении образцов-балочек.

2.2.2 Приготовление образцов-балочек. Для определения прочностных характеристик цемента изготовляют образцы-балочки из цементного раствора, приготовленного выше изложенным способом. Для каждого намеченного срока испытаний изготовляют по три образца. Внутреннюю поверхность стенок форм поддона слегка смазывают машинным маслом. Для уплотнения раствора форму закрепляют на виброплощадке, наполняют с избытком раствором и включают вибрационную площадку. После вибрирования срезают ножом излишек раствора, заглаживают поверхность образцов вровень с краями формы и маркируют их.

После изготовления образцы в формах хранят 24 часа в ванне с гидравлическим затвором, затем их осторожно расформовывают и укладывают в ванну с питьевой водой в горизонтальном положении так, чтобы они не соприкасались друг с другом. По истечении срока хранения образцы вынимают из воды, насухо вытирают и подвергают испытанию.

2.2.3 Определение предела прочности при изгибе. Испытания проводят на приборе МИИ-100 При испытании на изгиб образцов-балочек на машине МИИ-100 необходимо руководствоваться методикой.

2.2.4 Определение предела прочности при сжатии.  Полученные после испытания на изгиб половинки балочек сразу же подвергают испытанию на сжатие. Половинку балочки  помещают между двумя пластинками 2 таким образом, чтобы боковые грани, которые при изготовлении прилегали к стенкам формы, находились на плоскостях пластинок, а упоры пластинок плотно прилегали к гладкой торцевой плоскости образца (рисунок 2.4).

1 - образец; 2- металлические пластинки.

Рисунок 2.4-  Расположение металлических пластинок при испытании половинок балочек на сжатие

Образец вместе с пластинками центрируют на опорной плите пресса (рисунок 2.4) и проводят испытания. Предел прочности при сжатии отдельного образца вычисляют как частное от деления величины разрушающей нагрузки на рабочую площадь-пластинки -25 см2.

За окончательное значение, предела прочности при сжатии принимается среднее арифметическое четырех наибольших результатов испытаний шести образцов.

Контрольные вопросы:

1 Дайте определение цементу. Перечислите его разновидности.

2 Охарактеризуйте методику определения прочности цемента.

3 Охарактеризуйте методику определения консистенции цементного раствора.

4  Дайте характеристику методике приготовления образцов-балочек.

5 Дайте характеристику методике определения предела прочности при изгибе.

6 Дайте характеристику методике определения предела прочности при сжатии.

Список используемой литературы

- Акимова Т.Н. Минеральные вяжущие вещества: учебное пособие/ Т.Н. Акимова. - М.: Изд-во Моск. Автомобильно-дорожного ин-та, 2007. – 98 с

- Барабанщиков Ю.Г. Вяжущие вещества и бетоны: учебное пособие/ Ю.Г. Барабанщиков. -  СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 150 с.

- Волженский А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества. – М.: Стройиздат, 1986. - 410 с.

- Лотов В.А. Методические указания к лабораторному практикуму и самостоятельной работе по курсу «Технология цемента». – Томск: Изд. ТПУ, 2006. – 32 с.

- Ш.М. Рахимбаев, Н.Н. Оноприенко Минеральные вяжущие вещества: лабораторный практикум: М61 учебное пособие /– Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. – 92 с.

- Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология), уч. Пос. – М.: ИАСВ, 2004.

- Мирзаходжаев А.А. и др. Вяжущие вещества. Методические указания по выполнению практических занятий. Содержание казахско-русское. Алматы.: КазГАСА, 2002.

- Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов на их основе. – М.: Высш.шк., 2005. – 334 с.

- Шмитько Е.И., Крылова А.В, Шаталова В.В. Химия цемента и вяжущих веществ. – М.: Проспект Науки, 2006. – 208 с.

- Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технологии вяжущих материалов. – М.: Высшая школа, 1973. –504с.

- Артамонова М.В. Практикум по общей технологии силикатов. Учебное пособие для ВУЗов. – М.: Стройиздат, 1996. –280с.

- Попов Л.М. Лабораторный контроль строительных материалов и изделий. Справочник. – М.: Стройиздат, 2001. –320с.

- Болуто, Т. И. Материаловедение и технология конструкционных материалов [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям / Т. И. Болуто, А. А. Клепиков, В. А.  Мещеряков. − С.: ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ», 2010. – 56 с. − ISBN 978-5-904832-05-6.

- К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. Оценка качества строительных материалов.: Москва, АСВ, 2001. – 240 с.

- И.И. Леонович, В.А. Стрижевский, К.Ф. Шумчик. Испытание дорожно-строительных материалов.: Минск, Вышэйшая школа, 1991. – 235 с.

- Панкова, Т. А. Строительные материалы [Текст]: методические указания к лабораторным занятиям / Т. А. Панкова, В. А. Мещеряков, Т. И. Болуто, О. В. Михеева.- С.: ООО Наука, 2013. − 36 с. − ISBN 978-5-9999-1623-5.

- Микульский,В.Г. Строительные материалы / Под общ. ред. В.Г. Микульского.: АСВ., 2004.-536 с.

- Ковалев Я.Н. Строительные материалы. Лабораторный практикум: учеб.-метод. пособие/Я.Н. Ковалев и др/под ред. д.т.н. Я.Н. Ковалева.- Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013.-633 с.

Лабораторная работа  №3. Определение содержания в гипсе гидратной (химически связанной) воды

Цель работы: определение содержания в гипсе гидратной воды при различной температуре.

Приборы, принадлежности и материалы: технические весы, сушильный шкаф с автоматическим регулятором температуры, стеклянный бюкс либо фарфоровый тигель, ступка фарфоровая с пестиком, сито № 002, эксикатор с хлористым кальцием.

Общие сведения

Гидратная (химически связанная) вода входит в кристаллическую решетку гипса. При ее удалении решетка разрушается и приобретает другое строение. Это приводит к изменению физикохимических свойств гипса, в частности к приобретению им в определенных условиях вяжущих веществ.

При температуре 100…115С, в зависимости от наличия примесей в гипсе, удельной поверхности, условий нагрева, текстуры, частицы гипса теряют три четверти содержащихся в них молекул воды и переходят в полуводный сульфат кальция (ПСК).

Условия обезвоживания (таблица 3.1) оказывают большое влияние на свойства ПСК: при медленном обезвоживании во влажной среде, а также нагреве гипса в среде насыщенного водяного пара получается α- ПСК, который состоит из крупных, хорошо оформленных кристаллов с ровными гранями, а при сушке на воздухе, в среде с низкой относительной влажностью получается β-ПСК, частицы которого гораздо мельче, чем у α-ПСК, содержат больше микропор, микротрещин и других дефектов. В связи с этим водопотребность β-ПСК при прочих равных условиях в 1,5 и более раза выше, чем α-ПСК. В остальном эти две разновидности полуводного сульфата кальция отличаются мало: у них практически идентичная кристаллическая решетка, близкие термодинамические свойства, плотность, растворимость в воде и т.п.       Обычный строительный гипс состоит в основном из β-ПСК. Из α-ПСК получают высокопрочный гипс. В процессе нагрева при температуре выше 150...180С полуводный сульфат кальция превращается в растворимый ангидрит, который при 220...300С переходит в нерастворимый ангидрит.

Если в гипсе мало примесей, то по содержанию химически связанной воды при интересующей нас температуре можно приближенно рассчитать степень превращения двуводного сульфата кальция, а последнего в ангидрит. На этом основан простейший способ контроля производства гипсовых вяжущих на заводах по производству стеновых материалов.

3.1 Последовательность выполнения работы

Нагреть сушильный шкаф до температуры 80 С, поместить в него пробу гипса и выдержать 30 мин. После охлаждения в эксикаторе взвесить.       Повысить температуру в шкафу до 90 С, затем до 100 и 110 С и  повторить эксперимент при этих температурах.    В предварительно прокаленный и  взвешенный фарфоровый тигель поместить навеску гипса массой 5…6 г, прогреть эту пробу при температуре 300...400С в муфельной печи. Потеря массы при этом с учетом содержания гигроскопической влаги характеризует содержание гипса в испытуемой пробе.

Таблица 3.1- Обезвоживание гипса при различных температурах

| № № | Масса бюкса | Масса бюкса с пробой | Масса гипса, г | Темпера- тура, °С | Масса бюкса с пробой, г | Потеря массы | W связ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | m0 | m1 | m2 | 60 | m3 | Δm1 | – |
| 2 | m0 | m1 | m2 | 80 | m4 | Δm2 | W2 |
| 3 | m0 | m1 | m2 | 90 | m5 | Δm3 | W3 |
| 4 | m0 | m1 | m2 | 100 | m6 | Δm4 | W4 |
| 5 | m0 | m1 | m2 | 110 | m7 | Δm5 | W5 |

Содержание связанной воды в гипсе, прогретом при той или иной температуре, равно:

Wn =   m1-mnm1-m 0= m nm1-m0                              (3.1)

где n = 2, 3, 4, 5.

На основе полученных данных необходимо построить график зависимости количества выделенной из гипса воды от температуры термической обработки W(t).

Контрольные вопросы:

1 Как влияет на результат расчета в гипсе содержание связанной воды, наличие в гипсе примесей карбоната кальция, кварца, глины?

2 Можно ли получить α-ПСК, не используя для варки гипса автоклав?

3 Можно ли определить содержание влаги в гипсовом вяжущем с точностью до 2%, если весы, которыми Вы пользуетесь, дают погрешность 3%?

4 Можно ли получить полуводный сульфат кальция из гипса, нагревая его при температуре 60 С?

Список используемой литературы

- Акимова Т.Н. Минеральные вяжущие вещества: учебное пособие/ Т.Н. Акимова. - М.: Изд-во Моск. Автомобильно-дорожного ин-та, 2007. – 98 с

- Барабанщиков Ю.Г. Вяжущие вещества и бетоны: учебное пособие/ Ю.Г. Барабанщиков. -  СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 150 с.

- Волженский А.В. и др. Минеральные вяжущие вещества. – М.: Стройиздат, 1986. - 410 с.

- Лотов В.А. Методические указания к лабораторному практикуму и самостоятельной работе по курсу «Технология цемента». – Томск: Изд. ТПУ, 2006. – 32 с.

- Ш.М.Рахимбаев, Н.Н. Оноприенко Минеральные вяжущие вещества: лабораторный практикум:М61 учебное пособие /– Белгород: Изд-во БГТУ, 2010. – 92 с.

- Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология), уч. Пос. – М.: ИАСВ, 2004.

- Мирзаходжаев А.А. и др. Вяжущие вещества. Методические указания по выполнению практических занятий. Содержание казахско-русское. Алматы.: КазГАСА, 2002.

- Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов на их основе. – М.: Высш.шк., 2005. – 334 с.

- Шмитько Е.И., Крылова А.В, Шаталова В.В. Химия цемента и вяжущих веществ. – М.: Проспект Науки, 2006. – 208 с.

Лабораторная   работа  №4. Определение удельной поверхности порошков вяжущих и других материалов.

Цель работы: изучение методики определения удельной поверхности цемента и минеральных добавок методом воздухопроницаемости.

Приборы, принадлежности и материалы:    проба порошка массой не менее 30 г, ступка агатовая или фарфоровая, прибор ПСХ-2 или Т-3, секундомер.

Общие сведения

Удельной поверхностью называется суммарная поверхность всех зерен, содержащихся в 1 г цемента. По величине удельной поверхности определяют тонину помола порошкообразных материалов. Определяют удельную поверхность на приборе ПСХ-2, который предназначен для исследования материалов, перечисленных в таблице 4.1. Принцип действия прибора основан на зависимости воздухопроницаемости слоя порошка от величины его удельной поверхности.

Средний размер зерен материала связан с удельной поверхностью соотношением (4.1):

D=60000ρ∙S                                                     (4.1)

где  S - удельная поверхность, см2/г

D- средний размер частиц в микронах

р- истинная плотность, г/см3.

Устройство прибора. Схема прибора ПСХ-2 для определения удельной поверхности изображена на рисунок 4.1. Стеклянные части прибора смонтированы на панели, прицепленной к внутренней стенке футляра.

Кювета 1 предназначена для укладки в ней слоя испытуемого материала. Она представляет собой металлическую камеру, перегороженную на некоторой высоте диском с высверленными в нем отверстиями. Часть камеры, ограниченная диском и дном кюветы, с помощью штуцера и гибкой резиновой трубки присоединена к жидкостному манометру. На внешней поверхности кюветы нанесена миллиметровая шкала для определения высоты слоя материала.

1 - кювета; 2 - манометр; 3 - резиновая груша; 4 - кран.

Рисунок 4.1- Схема прибора ПСХ-2

Плунжер 2, посредством которого производится уплотнение слоя материала в кювете, выполнен в виде цилиндра с упорным диском. В теле плунжера просверлены, канал и отверстия для прохождения воздуха; цилиндр подогнан к кювете с просветом 0,15 мм. К вырезу упорного диска прикреплена планка с нониусом, которая вместе со шкалой на внешней, поверхности кюветы позволяет измерять толщину слоя испытуемого материала.

Резиновая груша 3 с клапанами служит для создания разрежения под слоем материала.

Манометр 4 предназначен для определения давления воздуха под слоем испытуемого материала и в сочетании с секундомером используется для определения воздухопроницаемости слоя испытуемого материала. Прибор снабжен стеклянным одноколенным манометром длинной около 300 мм, который заполнен подкрашенной водой. В комплект прибора входят: секундомер, весы и разновесы.

4.1 Последовательность выполнения работы

4.1.1  Проверка исправности прибора

- Количество жидкости в манометре должно быть таким, чтобы ее уровень приходился против нижней части риски. Уровень жидкости проверяется при пустой и открытой кювете.

- Прибор должен быть герметичен. Для проверки герметичности кювета плотно закрывается резиновой пробкой; в приборе, как описано выше, создается разрежение и наблюдается положение уровня жидкости в манометре. Если прибор герметичен, этот уровень не опускается.

- Опустить плунжер в кювету, в которую положено два слоя фильтровальной бумаги, и проверять совпадение нулевых делений нониуса и шкалы. Если имеется какое-либо несоответствие (нулевые деления не совпадают), то его следует учитывать при измерении высоты слоя испытуемого материала.

4.1.2 Для определения величины удельной поверхности необходимо:

1)  Высушить материал до воздушно-сухого состояния при температуре 105-110°С (известь-кипелку и цемент сушить не следует).

2) Охладить до комнатной температуры и взвесить с точностью до 0,01 г пробу весом Р = 3,33г (величина навески для ряда материалов приведена в таблице 6.2; р- истинная плотность материала).

В тех случаях, когда определяется смесь материалов, приведенных в таблице 6.2, величина навески вычисляется по формуле:

Р = 3,33 (Аp1 + Вр2 + СрЗ)                               	(4.2)

где А, В, С - выражение в весовых долях содержание компонентов в смеси;  р1, р2 и рЗ - соответствующие их истинные плотности.

3)  Положить в кювету кружок фильтрованной бумаги, вырезанной по  внутреннему диаметру кюветы, и высыпать на него навеску, предназначеннуюдля испытания. Легким постукиванием разровнять слой, покрыть сверху вторым кружком фильтровальной бумаги и уплотнить плунжером при нажатии на него рукой.

4) С помощью нониуса на планке плунжера и шкалы на внешней поверхности кюветы измерить высоту слоя материала L .

5) Удалить плунжер из кюветы, открыть кран и посредством груши (при ее отсутствии - ртом) создать разряжение под слоем материала. Это разряжение должно быть таким, чтобы жидкость в манометре поднялась до уровня верхней колбочки.

6) Закрыть кран. Измерить по секундомеру время Т (в секундах) прохождение мениска жидкости в манометре между двумя рисками (при быстром оседании столба жидкости - между рисками 3-4; при медленном между рисками 1- 2).

7) Записать температуру воздуха.

4.1.3 Вычисления. Для расчета величины удельной поверхности следует:

1) По измеренным значениям высоты слоя (L) и температуре воздуха (0С) найти в таблице 6.3 величину М.

2) По измеренному времени Т (сек) найти значение корня квадратного из Т(√T)

3) Произвести вычисление удельной поверхности по формуле:

S=K∙M∙√Tm                                                    (4.3)

где К - постоянная прибора для той пары рисок, между которыми наблюдалось падение столба жидкости за время Т(К1-2= 11,6;  K3-4= 21,8).  m - величина навески, г.

Таблица 4.1- Перечень материалов и величины навесок для определения удельной поверхности на приборе ПСХ-2

| № п/п | Наименование материала |  | Истинная плотность материала, г/см3 | Навеска материала, г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Известь-пушонка |  | 2,20 | 7,32 |  |
| 2 | Пегматит |  | 2,38 | 7,86 |  |
| 3 | Пемза |  | 2,4 | 7,99 |  |
| 4 | Белая сажа |  | 2,45 | 8,16 |  |
| 5 | Песок |  | 2,65 | 8,83 |  |
| 6 | Кирпичный бой |  | 2,66 | 8,86 |  |
| 7 | Стеклянная шихта |  | 2,70 | 9,00 |  |
| 8 | Ферросилицит |  | 2,70 | 9,00 |  |
| 9 | Опока |  | 2,73 | 9,09 |  |
| 10 | Азбестовая галя |  | 2,79 | 9,32 |  |
| 11 | Известь-кипелка |  | 2,80 | 9,32 |  |
| 12 | Шлак |  | 2,80 | 9,32 |  |
| 13 | Известняк |  | 2,80 | 9,32 |  |
| 14 | Доломит |  | 2,90 | 9,73 |  |
| 15 | Цемент | 3,00 |  |  | 10,00 |
| 16 | Зола | 3,00 |  |  | 10,00 |
| 17 | Клинкер | 3,00 |  |  | 10,00 |
| 18 | Очажные остатки | 3,00 |  |  | 10,00 |
| 19 | Силикатная глыба | 3,00 |  |  | 10,00 |
| 20 | Карборунд | 3,20 |  |  | 10,66 |
| 2.1 | Корунд искусственный | 3,96 |  |  | 1.3,20 |
| 22 | Двуокись титана | 4,00 |  |  | 13,32 |
| 23 | Титановый концентрат | 4;30 |  |  | 14,30 |
| 24 | Гематит | 5,10 |  |  | 17,00 |

Величина М в этом случае определяется по таблице 4.2 для одной трети измеренной высоты слоя.

Таблица 4.2 - Значение величины М от высоты L прессовки материала и температуры Т  окружающего воздуха.

| Высота прессовки |  | Температура окружающего воздуха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13° | 15° | 17° | 19° | 21° | 23° | 25° | 30° |
| 1 |  | 2.27 | 226 | 226 | 225 | 224 | 224 | 223 | 221 |
| 1,01 |  | 235 | 234 | 234 | 233 | 232 | 232 | 231 | 229 |
| 1,02 |  | 243 | 242 | 242 | 241 | 240 | 240 | 239 | 237 |
| 1,03 |  | 251 | 250 | 250 | 249 | 248 | 248 | 247 | 245 |
| 1,04 |  | 259 | 258 | 258 | 257 | 256 | 255 | 254 | 252 |
| 1,05 |  | 268 | 267 | 266 | 265 | 265 | 264 | 263 | 261 |
| 1,06 |  | 276 | 275 | 275 | 274 | 273 | 273 | 272 | 270 |
| 1,07 |  | 285 | 284 | 283 | 282 | 281 | 281 | 280 | 278 |
| 1,08 |  | 293 | 292 | 291 | 290 | 289 | 289 | 288 | 286 |
| 1,09 |  | 299 | 298 | 297 | 296 | 295 | 295 | 294 | 292 |
| 1,1 |  | 307 | 306 | 305 | 304 | 303 | 303 | 302 | 300 |
| 1,11 |  | 316 | 315 | 314 | 313 | 312 | 311 | 310 | 308 |
| 1,12 |  | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 317 |
| 1,13 |  | 333 | 332 | 331 | 330 | 329 | 328 | 327 | 325 |
| 1,14 |  | 341 | 340 | 339 | 338 | 337 | 336 | 335 | 332 |
| 1,15 |  | 349 | 348 | 347 | 346 | 345 | 344 | 343 | 340 |
| 1,16 |  | 357 | 356- | 355 | 354 | 353 | 352 | 351 | 348 |
| 1,17 | 365 |  | 364 | 363 | 362 | 361 | 360 | 359 | 356 |
| 1,18 | 374 |  | 373 | 372 | 371 | 370 | 369 | 368 | 365 |
| 1,19 | 383 |  | 382 | 381 | 380 | 379 | 377 | 376 | 373 |
| 1,2 | 391 |  | 390 | 389 | 388 | 387 | 386 | 385 | 382 |
| 1,21 | 399 |  | 398 | 397 | 396 | 394 | 393 | 392 | 389 |
| Г,22 | 407 |  | 406 | 405 | 404 | 402 | 401 | 400 | 397 |

4.2 Определение удельной поверхности грубодисперсных порошков

Для определения удельной поверхности грубодисперсных порошков (с удельной поверхностью менее 150 м2/кг) следует взять навеску, численно равную удесятеренной истинной плотности (таблица 4.1), и измерить время падения столба манометра между рисками 3 и 4.

Контрольные вопросы:

1 Как влияет на результаты определения удельной поверхности порошка содержание в нем фракций различного размера?

2 Как влияет на результаты определения удельной поверхности порошков форма частиц? Как учесть этот фактор?

3 У одного цемента удельная поверхность равна 280 м2/кг, а остаток на сите 008 – 5 %, а у другого – 320 и 7 % соответственно. Что Вы можете сказать о гранулометрическом составе этих цементов?

4 Какой минерал портландцементного клинкера преобладает в мелкой фракции, а какой – в крупной?

5 Два одинаковых по составу клинкера обожжены в одинаковых условиях, но один охлажден в колосниковом холодильнике, а другой в рекуператорном. Какой из них при одинаковом режиме помола будет более дисперсным?

6 Как влияет на результаты определения удельной поверхности зернистого материала перепад давления?

7 Как влияет на результаты определения удельной поверхности зернистого материала высота слоя?

Список используемой литературы

1 Ю.М. Бутт и др. Химическая технология вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1980, 472 с.

2 Т.В. Кузнецова и др. Физическая химия вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1989, 384 с.

3 Под ред. И.И Холина. Справочник по производству цемента. - М.: Изд.лит.по строительству, 1963, 851 с.

4 Ю.М. Бутт и др. Практикум по химической технологии вяжущих материалов. - М.: Стройиздат, 1973, 498 с.

5 В.С. Горшков. Методы физико-химического анализа вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1981, 336 с.

6. В.М. Колбасов и др. Технология вяжущих материалов. - М.: Стройиздат, 1987.

7 А.В. Волженский, Ю.С. Буров, В.С. Колокольников. Минеральные вяжущие вещества. - М.: Стройиздат, 1979, 476 с.

8 В.С. Колокольников. Производство цемента. - М.: Высшая школа, 1967, 303 с.

9 Под ред. Х.Ф.У. Тейлора. Химия цементов. - М.: Изд.лит.по строительству, 1969, 499 с.

Лабораторная работа №5. Определение пластичности, свойств и усадки глин.

Цель работы: изучение методики качественного определения пластичности свойств и огневой и общей усадки

Приборы, принадлежности и материалы: печь лабораторная; термопары или керамические пироскопы; штангенциркуль.

Общие сведения

Во время обжига сухих глин и керамических масс происходят более глубокие превращения: теряются остатки влаги, удаляется химически связанная вода, глинообразующие минералы разлагаются, продукты разложения их реагируют между собой и с неглинистыми минералами, образуя, легкоплавкие эвтектики, которые смачивают твердые частички, частично растворяются и склеивают их между собой. Масса становится плотнее и, достигнув максимальной плотности, по охлаждении превращается в камнеподобное вещество. Эти процессы сопровождаются некоторым сокращением размеров обжигаемой глины, называемыми огневой усадкой.

Под огневой усадкой глин или керамической массы понимается то изменение линейных размеров, которое претерпевает сухой черепок под влиянием физико-химических процессов, сопровождающих обжиг.  Общая усадка представляет сумму усадок воздушной и огневой.

Так как огневая усадка зависит не только от минерального и химического состава глинообразующих веществ, количественного соотношения их и неглинистой составляющей, но и от температуры обжига, то огневую усадку принято определять при различных температурах: огнеупорные глины испытывают при 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1350 и 1410оС; тугоплавкие – при 900, 1000, 1100, 1150, 1200 и 1250оС; легкоплавкие – при 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100 и 1150оС. Средняя огневая усадка для тощих глин составляет 1 – 2%, а для жирных до 4% (иногда больше).

5.1 Методика исследования

Для определения огневой усадки используются плитки, на которых определяли воздушную  усадку (рисунок 1).  Это удобно потому, что на плитки уже нанесены усадочные метки, а также потому, что образцы уже высушены. Это значительно сокращает время определения. Обжигают плитки обычно в лабораторных печах, при отсутствии их плитки можно обжечь и в производственных печах. Обжиг должен производится в воздушной или нейтральной до слабо окисленной атмосфере.

а  =  5см

Рисунок 5.1- Расположение меток на образце для определения усадки.

Для определения огневой усадки при каждой определенной температуре используют 3 – 4 сухих плитки. Рядом с обжигаемыми образцами на одном с ними уровне устанавливают рабочий конец термопары или керамические пироскопы (для контроля температуры обжига). Скорость подъема температуры при обжиге в электрических печах в среднем должна составлять 100о/час. Для кирпичных и черепичных глин рекомендуется такой режим обжига: от комнатной температуры до 150оС …….60 мин.

от 150 до 500оС …………………………….30 мин.

от 500 до 650оС …………………………….45 мин.

от 650 до 1000оС ………………………..….75 мин.

Заканчивается обжиг выдержкой в течение 60 мин при конечной температуре. Остывают образцы в закрытой печи в течение нескольких часов, затем их вынимают из печи, осматривают (дефектные образцы не учитывают), и штангенциркулем с точностью до 0,1мм измеряют расстояние между усадочными метками.

5.2  Обработка результатов

1. Величина огневой усадки рассчитывается по формуле:

Lогн =( l1 – l2)·100/ l1 ,				(5.1)

где:  l1– расстояние между метками сухого образца в мм;

l2 – расстояние между метками обожженного образца в мм;

2. Полную усадку определяют по формуле :

Lполн =(lо – l2)·100/ lо ,				(5.2)

где : lо – расстояние между метками свежеотформованного образца в мм;

l2 – расстояние между метками обожженного образца в мм;

Если плитка обожжена правильно и не деформирована, то оба замера по каждой плитке должны совпасть.

Зависимость между этими тремя величинами выражается формулой:

Lогн = Lполн – Lв					(5.3)

где : Lогн - огневая усадка,  в%;

Lполн - общая усадка, в %;

Lв – воздушная усадка

Огневая усадка в случае необходимости вычисляются как разность между общей и воздушной усадкой.

Результат определения записывают в таблицу 5.1.

По полученным средним данным можно построить график зависимости усадки от температуры обжига, откладывающая по оси абсцисс температуру, а по оси ординат - усадку в процентах.

Таблица 51 - Форма записи результатов определения

| Название глины или массы | № плитки | t – ра обжига в оС | Расстояние между метками, в мм |  |  | Усадка, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начальное, l0 | после сушки, l1 | после обжига, l2 | при сушке | при обжиге | полная |

Контрольные вопросы

1 Что называют огневой усадкой,  и для чего ее определяют?

2 Что называют полной усадкой?

3 Что происходит во время обжига глин и керамических масс?

4 Чем сопровождается процесс обжига?

5 От чего зависит огневая усадка глин?

6 Чем отличается огневая усадка от воздушной и полная от огневой?

Список используемой литературы

1 Бобкова Н.М., Дятлова Е.М., Куницкая Т.С. Общая технология силикатов. Минск: Высшая школа, 1987. – 288 с.

2 Дудеров И.Г., Матвеев Г.М. Общая технология силикатов. М.: Стройиздат, 1987. – 560 с.

3 Химическая технология керамики /Под ред. И.Я. Гузмана – М.: ООО РИФ «Стройматериалы, 2003.-496с

4 Артамонов М.В. Практикум по общей технологии силикатов. М.: Стройиздат, 1996. – 280 с.

5 Книгина Г.И., Вершинина Э.Н Лабораторные работы по технологии строительной керамики и искусственных пористых заполнителей. М.: Высшая школа, 1985. – 208 с.

Лабораторная работа №6. Термодинамические исследования химических и фазовых превращений в различных системах

Цель работы:   Термодинамическое моделирование фазообразования силикатных минералов. Проанализировать результаты и определить теоретические направления исследований.

Приборы, принадлежности и материалы:   Прикладная программа «Астра», компьютер, графические и вычислительные программы, наличие химико-минералогического анализа исследуемого материала или вещества.

Общие сведения

Теоретическое обоснование химических проблем, с которыми встречается строитель в практической деятельности, должно основываться на фундаменте физической химии, среди ее методов наиболее важным является химическая термодинамика. Так, химическую термодинамику привлекают для анализа теоретической прочности твердых тел, изучения поверхностных явлений, выполняющих важную роль при решении проблем склеивания, пленкообразования, фазовых и энергетических переходов.

Термодинамический анализ позволяет обосновать направление, по которому протекают процессы гидратации минеральных вяжущих, устойчивость гидратных образований, определяющих прочность бетонов. Знание максимального тепловыделения, равно как и его скорости, необходимо при выборе цемента для гидротехнических и иных видов строительства. Без термодинамического анализа трудно оценить процессы коррозии строительных материалов и их защиты. Термодинамика играет важную роль в подведении теоретического фундамента под многочисленными химическими и физико-химическими процессами в строительном производстве.

6.1 Химическая термодинамика - основа химии строительных материалов

Физические свойства строительного материала определяются параметрами его физического состояния под воздействием внешней среды и условий их работы (действие воды, высоких и низких температур и т. п.).

При воздействии статических или циклических тепловых факторов материал характеризуется теплофизическими свойствами. Они важны для теплоизоляционных и жаростойких материалов, материалов ограждающих конструкций и изделий, твердеющих при тепловой обработке. К ним относятся теплоемкость, теплопроводность, тепловое расширение, огнестойкость и огнеупорность.

Теплоемкость - свойство материала поглощать при нагревании и отдавать при охлаждении определенное количество теплоты. Теплоемкость - мера энергии, необходимой для повышения температуры материала.

Теплоемкость, отнесенную к единице массы, называют удельной теплоемкостью (С) и измеряют в Дж/(кг•°С). Удельная теплоемкость - это количество теплоты, необходимой для нагревания 1 кг материала на 1 °С. У органических материалов теплоемкость обычно выше, чем у неорганических, Дж/(кг °С): древесины - 2,38.. .2,72; стали - 0,46; воды - 4,187. Наибольшую теплоемкость имеет вода, поэтому с повышением влажности материалов их теплоемкость возрастает [2].

Теплопроводность - свойство материала передавать через свою толщу тепловой поток, возникающий вследствие разности температур на противоположных поверхностях Это свойство имеет важное значение для строительных материалов, применяемых при устройстве ограждающих конструкций (стен, покрытий и перекрытий), и материалов, предназначенных для тепловой изоляции. Теплопроводность материала зависит от его строения, химического состава, пористости и характера пор, а также влажности и температуры, при которой происходит передача теплоты .

Тепловое расширение - свойство материала изменять размеры при нагреве и охлаждении. Для численной характеристики такого явления используют температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР), который показывает, на какую долю первоначальной длины расширяется материал при повышении температуры на 1 °С.

Вследствие термических и усадочных деформаций в сооружениях большой протяженности могут образоваться недопустимые по условиям эксплуатации перекосы, трещины или разрывы. Чтобы этого не произошло, устраивают температурно-усадочные (деформационные) швы, которые как бы разрезают сооружение. Расстояние между швами назначают с учетом термического расширения материалов.

6.2 Энергия Гиббса, энтропия и энтальпия

Данные, полученные в результате термодинамических измерений, широко используется в термодинамике для вычисления энтальпии, теплот образования соединений, комбинируя которые можно рассчитать тепловые эффекты и константы равновесия химических реакций, энергии связей и т.д. В основе практических расчетов тепловых эффектов различных процессов лежит закон Гесса, согласно которому тепловой эффект не зависит от промежуточных состояний системы, а зависит от начального и конечного её состояния.

6.2.1 Понятие об энтропии

Энтропия необходима для определения меры необратимого рассеивания энергии, меры отклонения реального процесса от идеального. Определённая как сумма приведённых теплот, она является функцией состояния и остаётся постоянной при замкнутых обратимых процессах, тогда как в необратимых — её изменение всегда положительно.

Математически энтропия определяется как функция состояния системы, равная в равновесном процессе количеству теплоты, сообщённой системе или отведённой от системы, отнесённому к термодинамической температуре системы:

∂S=δQT,                                              (6.1)

где ∂S - приращение энтропии; δQ - минимальная теплота, подведённая к системе; T- абсолютная температура процесса.

Энтропия устанавливает связь между макро- и микро- состояниями. Особенность данной характеристики заключается в том, что это единственная функция в физике, которая показывает направленность процессов. Поскольку энтропия является функцией состояния, то она не зависит от того, как осуществлён переход из одного состояния системы в другое, а определяется только начальным и конечным состояниями системы.

6.2.2 Энтальпия

Энтальпия- термодинамический потенциал, характеризующий состояние системы в термодинамическом равновесии при выборе в качестве независимых переменных давления, энтропии и числа частиц.

Проще говоря, энтальпия - это та энергия, которая доступна для преобразования в теплоту при определенном постоянном давлении.

6.2.3 Энергия Гиббса

Свободная энергия Гиббса (или просто энергия Гиббса, или потенциал Гиббса, или термодинамический потенциал в узком смысле) - это величина, показывающая изменение энергии в ходе химической реакции и дающая таким образом ответ на вопрос о принципиальной возможности протекания химической реакции; это термодинамический потенциал следующего вида: G=U+PV-TS

6.3 Силикаты металлов и вяжущие материалы

Динамичное развитие промышленности требует создания высокопрочных, огнеупорных, термостойких строительных материалов, например силикатов и других тугоплавких соединений. Известно, что свойства соединений связаны главным образом с особенностями строения веществ и типами образующих их химических связей.

Основу силикатных соединений составляют неорганические кислородные соединения кремния, включающие в себя тетраэдрическую группу [SiO4]4 - с силоксановыми (~ 30% ионности) связями Si-O и Si-O-Si; причем их характерной особенностью является способность ассоциировать друг с другом, образуя циклические, длинные ленточные, двумерные и слоистые (пространственные) структуры.

Атомы Li, Na, K, Be, Mg, Ca, Fe, B, Al, входящие в состав силикатов, связаны с атомами кислорода ковалентно-ионными связями. Состав силикатов усложняется их склонностью к образованию твердых растворов.

Гидратационное твердение минеральных вяжущих материалов - достаточно важный процесс в строительной химии. Привлечение химических воззрений к теории твердения минеральных вяжущих веществ, равно как и приложение новых физико-химических исследований, позволило продвинуться вперед в изучении этих вопросов. С точки зрения термодинамики процесс сводится к превращению в воде вяжущих веществ, характеризуемых избыточной свободной энергией, в такие соединения или так называемые гидратные новообразования, свободная энергия которых меньше и, следовательно, которые термодинамически более устойчивы. Это положение достаточно наглядно при гидратации трехкальциевого алюмината, свободная энергия и энтальпия процесса составляют соответственно - 203,4 и - 357,3 кДж/моль: 3CaO × Al2O3 + 15H2O =

=0,75 (CaO × Al2O3 ×19H2O) + 0,25(Al2O3 × 3H2O)

6.4 Методика исследования равновесия при помощи программного комплекса «Астра»

Исследования равновесия посредством расчета изменения энергии Гиббса не позволяют учесть многообразие реакций, возможных в изучаемой системе. Этот метод можно отнести, в большей мере, к первичному термодинамическому инструменту. Большими возможностями в настоящее время обладают программные комплексы типа «Селектор», «Астра», предназначенные для моделирования химических многокомпонентных реакций. В ХМИ НЦ КПМЦ доработан равновесно-кинетический анализ химических реакций, который позволяет из зависимостей α=f(T, τ) извлечь полную не только кинетическую, но и термодинамическую информацию.

В настоящей работе нами использован программный комплекс «Астра-4», разработанный в МВТУ им. Н.Э.Баумана. Алгоритм многоцелевого программного комплекса «Астра-4» основан на универсальном термодинамическом методе определения характеристик равновесия гетерогенных систем на основе фундаментального принципа максимума энтропии.

Впервые использовать максимум энтропии в качестве критерия равновесия изолированной системы предложил Гиббс. Своей работой Гиббс показал полную несостоятельность принципа Бертолле для анализа равновесия реакции по её тепловому эффекту. В поисках основы универсального метода расчета поликомпонентных систем в работах  был сформулирован принцип максимума энтропии как единой основы способа расчета равновесного состояния. Исходя из современных представлений статистической физики, энтропия связана со степенью упорядоченности энергетического состояния микрочастиц (атомов, молекул, ионов) рабочего тела. При этом равновесному состоянию в макроскопической системе соответствует наименее упорядоченное, наиболее хаотичное из всех возможных распределений частиц по уровням энергий. Такое распределение при большем числе частиц является наиболее вероятным и может бытъ рассчитано на основании законов теории вероятности. При помощи законов статистической физики можно найти число дискретных состояний, которыми реализуется данное макросостояние. Сопоставление этой величины с энтропией, позволяет установить, что энтропия является мерой состояния системы. Поэтому и максимум энтропии отвечает условиям равновесия рассматриваемой совокупности частиц. Равновесие закрытой системы, в соответствии со вторым законом термодинамики характеризуется максимумом энтропии относительно термодинамических степеней свободы, к числу которых относятся концентрации компонентов равновесной системы (М„ моль/кг), температура (Т) и давление (Р). Удельный объем (V) и внутренняя энергия (U) при этом остаются независимыми переменными т.е. dV=0 и dU=0 или V=const и U=const. Постоянство полной внутренней энергии выражает закон сохранения энергии для равновесных систем, не совершающих механическую работу по отношению к окружающей среде. При установлении равновесия происходит выравнивание термодинамических параметров системы по объему и такое изменение состава, при котором заселение энергетических уровней микрочастиц будет соответствовать наиболее вероятному. Связь между вероятностью состояния системы и её энтропией позволяет сформулировать экстремальное условие, определяющее равновесное состояние системы в виде:

S = Sniax при М; = const, U = const

При этом энтропия S всей системы определяется выражением:

(6.2)

Внутренняя энергия U определяется из уравнения:

(6.3)

В приведенных уравнениях: К - количество газообразных компонентов в равновесной системе; R - количество конденсированных компонентов, образующих отдельные фазы: N1 и N2- - количество компонентов 1 -го и 2-го конденсированных растворов: Мх1, и Мх2 - количество молей веществ в 1-ом и 2-ом конденсированных растворах; Ui,  Un1,  Un2 - полная внутренняя энергия индивидуальных веществ, отнесенная к 1 молю и включающая в себя энтальпию образования:

(6.4)

Удельный объем определяется соотношением:

(6.5)

Приведенные уравнения могут рассматриваться как ограничения или связи, накладываемые на область допустимых значений переменных при установлении химического и фазового равновесия при достижении максимума энтропии системы. Дополнительные ограничения термодинамических степеней свободы обусловлены постоянством массы химических элементов и электронейтральностью всей системы:

(6.6)

(j=1, 2, …, m)

где:  nji, njr, njn1, njn2,- стехиометрические коэффициенты, т. е. числа атомов j- го элемента в соответствующем индивидуальном веществе - компоненте системы.

Параметры равновесия термодинамической системы могут быть определены посредством решения задачи о нахождении экстремума с учетом перечисленных связей. Для решения этой задачи составляется функция Лангранжа:

(6.7)

В этом выражении i   (j=1. 2. ….m), e, u, PV, x1, x2, Р - неопределенные множители Лангранжа. Для отыскания экстремума величины S, производится дифференцирование полученной функции Лангранжа по всем независимым переменным (Мi (i=1,2,......,К), Мr (r=1,2,……R), Mx1, Mn1 (n1=1,2,……N1), Mx2 , Mn2 (n2=1,2,……N2), λj (j=1,2,……m), λe, λu, λpv, λx1, λx2, P, T, U) и найденные выражения приравниваются к нулю. Из приведенных параметров только V и U могут рассматриваться как зависимые переменные, поскольку их величины при всех рассматриваемых превращениях остаются неизвестными, хотя в общем случае и неизвестными величинами.

Необходимо отметить только, что в результате преобразований и частичных подстановок получается совокупность R+Ni+N+m+7 уравнений, описывающих свойства и состав исследуемой многокомпонентной, многофазной системы. Полученная система уравнений является трансцендентной. Для ее решения используется метод Ньютона - метод последовательных приближений.

Метод, требуя минимальную информацию о самой системе и о ее окружении, представляют уникальную возможность обобщенного описания высокотемпературного состояния с помощью одних только фундаментальных законов термодинамики, независимой от условий и способов достижения равновесия. Основу информации о базе данных составляют термодинамические свойства индивидуальных веществ, систематизированных в Институте высоких температур РАН и Национальном бюро стандартов США, опубликованные в периодической печати, монографиях и справочниках.

Программа «Астра» построена так, что выходной параметр распределения компонентов имеет размерность (моль/кг рабочего тела). Это довольно отвлеченная и абстрактная размерность, по которой наглядное поведение элементов имеет низкую наглядность. С целью увеличения наглядности полученных результатов нами предложен ряд формул, используя которые можно судить о степени распределения (или степени перехода) каждого элемента системы по исходным веществам, или продуктам плавки. Формула имеет вид:

(6.8)

Где α- степень распространения элемента в продукт или исходное вещество;

Э – символ элемента, Fe, Са, Si и т.д.;

В – вещество, в которое распространяется элемент;

n – число атомов элемента в веществе;

Бф – брутто-формула рабочего тела по элементу;

СВ – содержание вещества в системе, моль/кг рабочео тела;

Распределение будет выполнено верно, если сумма степени распределения по всем веществам будет составлять 100%. Например, необходимо при Т=1373К определить степень распространения () кремния в системе CaSO4-SiC при получении Ca3SiO5 по реакции: 3CaSO4+SiC= Ca3SiO5+3SO2+CO.  Т.е. Э = Si, В = k*Ca3SiO5, k*CaSiO3, k*Ca3Si2O7, n = 1 (для k*Ca3SiO5 и k*CaSiO3) и = 2 (для k*Ca3Si2O7). Где: k*-кондеснисованная фаза; Бф (как выходной параметр, определяемый системой «Астра») по кремнию равна 0,508968; СВ (как выходной параметр системы «Астра») по k*Ca3SiO5 = 0,48349, k*CaSiO3 = 0 и k*Ca3Si2O7 = 0,012738. В соответствии с этими данными:

∑ (по Si) = 94,994 + 5,006 + 0 = 100%

Подобным образом рассчитывается степень распределения в системе кальция, серы, углерода и кислорода. На основании полученных распределений элементов строятся графики (рисунок 6.1) зависимости и определяются уравнения химического взаимодействия.

Степень распространения (αSi) кремния, %

Степень распространения (αSi) кремния, %

Т, К

Т, К

Т, К

Т, К

Рисунок 6.1- Степень распространения () кремния в системе CaSO4-SiC в температурном интервале 973-2173К.

Контрольные вопросы:

1 Введение в термодинамику. Термодинамическая система и термодинамические параметры. Основные постулаты термодинамики.

2 Первое начало термодинамики. Теплоемкость.

3 Термическое и калорическое уравнения состояния системы. Уравнения состояния некоторых простых систем.

4 Основные термодинамические процессы и их уравнения.

5 Применение первого начала термодинамики к химическим процессам (Закон Гесса). Распространение звука в газах.

6 Метод термодинамических потенциалов. Уравнения Максвелла.

7 Метод детерминантов Якоби.

8 Термодинамические свойства смеси идеальных газов. Парадокс Гиббса.

9 Связь термического и калорического уравнений состояния системы. Внутренняя энергия и энтропия газа Ван-дер-Ваальса.

10 Эффект Джоуля-Томсона. Ожижение газов.

11 Общие условия термодинамического равновесия.

12 Равновесие в гомогенной системе. Условия химического равновесия. Закон действующих масс.

13 Закон "разведения" Оствальда.

14 Условия термодинамического равновесия в гетерогенной системе. Правило фаз Гиббса.

15 Термодинамические неравенства.

16 Принцип Ле-Шателье и Ле~Шателье-Брауна.

17 Общая теория фазовых превращений. Фазовые переходы первого рода.

18 Теория фазовых переходов второго рада. Уравнения Эренфеста.

19 Тепловая теорема Нернста. Следствия третьего начала термодинамики.

20 Термодинамические системы при отрицательных абсолютных температурах.

21 Условия термодинамического равновесия систем во внешних потенциальных полях. Электрохимический потенциал.

22 Проанализировать фазовое равновесие в системе СаСО3-SiO2.

23 Проанализировать фазовое равновесие в системе CaSO4-SiO2.

24 Проанализировать фазовое равновесие в системе CaSO4-SiC.

25 Проанализировать фазовое равновесие в системе CaSO4-SiO2-Fe2O3.

26 Проанализировать фазовое равновесие в системе CaSO4-SiC-Al2O3.

Список используемой литературы

1 Бабушкин, В. И., Матвеев, Г. М., Мчедлов-Петросян, О. П. Термодинамика силикатов.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: Стройиздат,1972.-351 с.

2  Карпов И.К. Физико-химическое моделирование на ЭВМ в геохимии, Новосибирск, 1981, 246 с.

3 Синярев Г.Б., Ватолин Н.А. и др. Применение ЭВМ для термодинамических расчетов металлургических процессов, Москва, 1982, 263с.

4 Малышев В.П., Хайрулина Г.Х. и др. Альтернативный алгоритм расчета равновесных концентраций в методе равновесно-кинетического анализа химических реакций (РКА) Сб. трудов научно-практической конференции посвященной 75-летию академика Е.А. Букетова, Караганда, 2000, С. 11.

5 Трусов Б.Г. Термодинамический метод анализа высокотемпературных состояний и процессов и его практическая реализация, Москва, МГУ. Дис. докт. техн. наук, 1984, 292с.

6 Техническая термодинамика : учеб.пособие / В. А. Кудинов, Э. М. Каташов. - 3-е изд., испр. - М. :Высш. шк., 2003.

7 Техническая термодинамика: Методические указания к выполнению лабораторных работ/Коновалов В. М., Поляков Г. П., Перескок С.А..Черкасов А.В., -Белгород 2009г.

8 Термодинамика: учебник / Вакулович М.П., Новиков И.И.. - М.: Машиностроение.- 1972.

9 Техническая термодинамика и теплопередача : учебник / В. И. Кушнырев, В. И. Лебедев, В. А. Павленко. - М.: Стройиздат, 1986.

10 Физическая химия вяжущих материалов : учебник / Т. В. Кузнецова, И. В. Кудряшов, В. В. Тимашев. - М. :Высш. шк., 1989.

11Сборник задач по технической термодинамике : учебное пособие для техникумов / О. М. Рабинович. - 5-е изд., перераб. - М.: Машиностроение, 1973.

12 Термодинамические свойства веществ: справочник/Рябин В.А., Остроумов М.А., Свит Т.Ф. - Ленинградское отд.: Химия. - 1977.