Арапов Б.Р., Саржанова М.Ж., Абзалова Д.А.

Методическое указание к лабораторным занятиям по дисциплине

«Сопротивление материалов»

для студентов  специальностей:

5В070800-Нефтегазовое дело;

5В071200-Машиностроение;

5В72400-Технологические машины и оборудование;

5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии

очной и   заочной   формы обучения

Шымкент, 2016

Ф.7.03-03

Министерство образования и науки

Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м.ауезова

Кафедра  «Механика и машиностроение»

Арапов Б.Р., Саржанова М.Ж., Абзалова Д.А.

Методическое указание к лабораторным занятиям по дисциплине

«Сопротивление материалов»

для студентов  специальностей:

5В070800-Нефтегазовое дело;

5В071200-Машиностроение;

5В72400-Технологические машины и оборудование;

5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии

очной и   заочной   формы обучения

Шымкент – 2016г

УДК 620.10

Составители: Арапов Б.Р., Саржанова М.Ж., Абзалова Д.А. Методическое указание к лабораторным занятиям по дисциплине  «Сопротивление материалов» для студентов  специальностей: 5В070800-Нефтегазовое дело;   5В071200-Машиностроение; 5В72400-Технологические машины и оборудование; 5В071300- Транспорт, транспортная техника и технологии  очной и заочной  формы обучения - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2016, 52 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины «Сопротивление материалов» и включает все необходимые сведения по выполнению лабораторных работ курса. Методические указания предназначены для студентов специальностей «5В070800 - Нефтегазовое дело, 5В071200 - Машиностроение, 5В071300 - Транспорт, транспортная техника и технологии, 5В072400 - Технологические машины и оборудования»

Лабораторные работы включенные в методические указания содержат краткую информацию по теории и подробное описание содержания, методику проведения и обработки результатов работы.

Рецензенты: А.С.Ажиддинов– к.т.н., доцент, Южно-Казахстанского

гуманитарного института им. М.Сапарбаева

А.Д.Дасибеков –д.т.н., профессор, Южно-Казахстанского

государственного университета им. М.Ауезова.

Методическое указание рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Механика и машиностроение» (протокол №3 от «26»10.2016г.),  методи-ческой комиссией факультета «МиНГД» (протокол №3  от «28»  10. 2016 г.) и учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова (протокол №       от «   »         2016 г.)

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2016г.

Введение

В сопротивление материалов тесно сочетаются теория и эксперимент.

Практические все основные положения и гипотезы сопротивления материалов основаны на опытных данных.

Изучение сопротивления маткериалов, приобретение навыков практического расчета элементов конструкцимй невозможно без знания свойств и характеристик материалов, применяемых в строительных и машиностроительных конструкциях.

Для изучения этих свойств в программе курса «Сопротивление материалов» предусмотрено выполнение студентами лабораторных работ - испытание образцов материалов на различные виды деформаций. 
         Поведение образца под нагрузкой, характер деформирования при разрушении, определяемые при этом характеристики прочности и пластичности дают студентам наглядное представление о возможностях конструкционных атериалов и вносят понимание принципов, заложенных в методах расчета конструкций на прочность и жесткость.

Необходимо также экспериментально проверять результаты теоретических расчетов, достоверность формул, справедливость положений гипотез и границы их применения.

Лабораторные работы выполняются как реальные, так виртуальные.   При обеспечении методики выполнения реальных лабораторных работ используются мультимедийные приложения к виртуальным работам, что позволяет студенту более основательно подготовиться  к проведению лабораторной работы, понять принципы, методы и работу оборудования и приборов при испытании образцов, четко сформулировать цели и задачи, решаемые  при испытании.

Количество лабораторных работ, устанавливается кафедрой в зависимости от специальности и специализации студента в соответствии с рабочей программой курса сопротивление материалов.

‎  Лабораторная работа № 1

Испытание на растяжение образцов из малоуглеродистой стали

Цель работы-изучение поведения малоуглеродистой стали при растяжении и определение ее механических характеристик.

Основные сведения

Испытания на растяжение являются основным и наиболее распространенным методом лабораторного исследования и контроля механических свойств материалов. Эти испытания проводятся на заводе производителе для сертифицирования и на производстве для установления марки поставленной заводом стали или для разрешения конфликтов при расследовании аварий. В таких случаях, кроме металлографических исследований, определяются главные механические характеристики на образцах, взятых из зоны разрушения конструкции. Образцы изго-тавливаются по ГОСТ 1497-84 и могут иметь различные размеры и форму.  На рисунке 1. показан цилиндрический десятикратный образец с резьбовой головкой, предназначенный для испытания на разрыв растяжением. Резьбовые головки служат для установления в захватах испытательной машины.

Рисунок - 1  Образцы для испытания на растяжение

Между расчетной длиной образца lо и размерами поперечного сечения Ао (или dо для круглых образцов) выдерживается определенное соотношение:

- у длинных образцов

lo=10∙do

- у коротких образцов

lo=3÷5∙do

В испытательных машинах усилие создается либо вручную - механическим приводом, либо гидравлическим приводом, что присуще машинам с большей мощностью.

В данной работе используется универсальная испытательная машина ГРМ -1А с гидравлическим приводом и максимальным усилием 500 кН, либо учебная универсальная испытательная машина УМ-5  максимальным уси-лием до 50 кН.

Порядок выполнения и обработка результатов

До начала испытания необходимо измерить диаметр и рабочую длину образца. Измерение проводится с помощью штангенциркуля с точностью до 0,1 мм. Эти данные заносятся в тетрадь (таблица 1,2)

Таблица 1

| Размеры | До испытания | После испытания |
| --- | --- | --- |
| Диаметр Расчетная длина Площадь сечения | d0 = | d1 = |

Таблица 2

| Нагрузка пропорциональности, Fpr | Нагрузка текучести, Fу | Максимальное значение, Fmax | Усилие в момент разрыва, Fразр. |
| --- | --- | --- | --- |

Образец, устанавливаемый в захватах машины, после включения насоса, создающего давление в рабочем цилиндре, будет испытывать деформацию растяжения. В измерительном блоке машины имеется шкала с рабочей стрелкой, по которой мы наблюдаем рост передаваемого усилия F.

Соответствующие деформации Δl можно наблюдать по линейке на раме машины и стрелке, закрепленной на подвижной траверсе. Эти же данные дублируются на миллиметровой бумаге диаграммного аппарата в осях F -Δl и записывается в виде графика, которая называется диаграммой растяжения образца (рисунок 2).

Рисунок- 2  Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали

Вначале нагружения, деформация линейно зависит от силы, поэтому участок ОА диаграммы называют участком пропорциональности. После точки В  начинается так называемый участок текучести ВС.

На этой стадии стрелка силоизмерителя как бы приостанавливается, от точкиВ на диаграмме вычерчивается либо прямая, параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия - деформации растут без заметного увеличения нагрузки. При этом происходит перестройка структуры материала, устраняются нерегулярности в атомных решетках.

Далее самописец рисует участок самоупрочнения (деформационное упрочнение) участок СЕ. При дальнейшем увеличении нагрузки в образце происходят необратимые, большие деформации, в основном концентрирующиеся в зоне с макронарушениями в структуре материала - там образуется местное сужение так называемая  "шейка".

На участке Еf фиксируется максимальная нагрузка, затем идет снижение усилия, ибо в зоне "шейки" сечение резко уменьшается и деформация образца увеличивается, далее образец разрывается.

При нагружении на участке ОА в образце возникают только упругие деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические - остаточные деформации.

Если в стадии самоупрочнения начать разгружать образец (например, от т.D), то самописец будет вычерчивать прямую СО1. На диаграмме фиксируются как упругие деформации Δlупр (О1О2), так и остаточные Δlост (ОО1). При дальнейшем нагружении образец будет обладать иными характеристиками, то есть усилие соответствующее упругой деформации увеличивается.

Так, при новом нагружении этого образца будет вычерчиваться диаграмма О1DЕf, и практически это будет уже другой материал. Эту операцию (наклеп) широко используют, например, в арматурных цехах для улучшения свойств проволоки или арматурных стержней.

Диаграмма растяжения (рисунок 2) характеризует поведение конкрет-ного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик материала строится условная диаграмма напряжений, на которой откладываются относительные величины – напряжения σ=F/A0   и относительные деформации  ε=Δl/l0 (рисунок 3), где А0, l0 – начальные параметры образца, площадь сечения и длина.

Рисунок – 3 Условная диаграмма напряжений (диаграмма деформирования) при растяжении

Условная диаграмма напряжений при растяжении позволяет определить следующие характеристики материала (рис. 3):

σпц – предел пропорциональности – напряжение, превышение которого приводит к отклонению от закона Гука.

σпц=FпцАо,  кНсм2,

где:

Fпц=АА1∙μF - максимальное усилие, соответствующее участку ОА;

μF=FmaxEE1,  кНсм  - масштаб усилия.

После наклепа  σпц может быть увеличен на 50-80%;

σу – предел упругости – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05%. Напряжение  σу очень близко к  σпц и обнаруживается при более тонких испытаниях. В данной работе  σу не устанавливается;

σт – предел текучести – напряжение, при котором происходит рост деформаций при приблизительно постоянной нагрузке.

σт=FтАо,  кНсм2,

где:

Fт=ВВ1∙μF - усилие, соответствующее участку текучести В.

Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда определяется условный предел текучести, при котором остаточные деформации составляют ≈0,2%.

σв – предел прочности – максимальное напряжение, соответствующее точке Е на диаграмме напряжения

σв=FтахАо,  кНсм2.

Определяются также характеристики пластичности - относительное остаточное удлинение

δ =l1–lоlо 100%,

где l1 – расчетная длина образца после разрыва.

Относительное остаточное сужение поперечного сечения

ψ =Ао-АшАо100%.

где А0 – первоначальная площадь поперечного сечения образца до разрыва.

По диаграмме напряжений можно приближенно определить модуль упругости первого рода (модуль Юнга)

E=σпцεпц =tgα.

По полученным прочностным и деформационным характеристикам и справочным таблицам делается вывод по испытуемому материалу о соответствующей марке стали.

Для пластичного материала, а сталь данной марки является пластичным материалом, допускаемое напряжение определяется следующим образом:

σ=σтпт,  кНсм2

где   пт=1,5  - коэффициент запаса прочности.

Контрольные вопросы:

- Изобразите диаграмму растяжения образца из малоуглеродистой стали (Ст.3). Покажите полные, упругие и остаточные абсолютные деформации при нагружении силой, большей, чем Fт.

- На каком участке образца происходят основные деформации удлинения? Как это наблюдается на образце? Какие нагрузки фиксируются в этот момент?

- Объясните, почему после образования шейки дальнейшее растяжение происходит при все уменьшающейся нагрузке?

- Перечислите механические характеристики, определяемые в результате испытаний материала на растяжение. Укажите характеристики прочности и пластичности.

- Дайте определение предела пропорциональности.

- Дайте определение предела упругости.

- Дайте определение предела текучести.

- Дайте определение предела прочности.

- Как определить предел текучести при отсутствии площадки текучести? Покажите, как это сделать, по конкретной диаграмме.

- Какие деформации называются упругими, какие остаточными? Укажите их на полученной в лабораторной работе диаграмме растяжения стали.

- Как определяется остаточная деформация после разрушения образца?

- Выделите на диаграмме растяжения образца из мягкой стали упругую часть его полного удлинения для момента действия максимальной силы.

- Какое явление называется наклепом? До какого предела можно довести предел пропорциональности материалов с помощью наклепа?

- Как определить марку стали и допускаемые напряжения для нее после проведения лабораторных испытаний?

- Можно ли определить модуль упругости материала по диаграмме напряжений?

Лабораторная работа № 2

Испытание материалов на сжатие

Цель работы – изучить поведение различных материалов и определить их механические характеристики при статическом сжатии.

Основные сведения

Испытания материалов на сжатие проводят на специальных прессах или универсальных испытательных машинах по специальным методикам: для изготовления образцов из стали и чугуна используется требования ГОСТ 25.503-80, бетона - ГОСТ 10.180-90, древесины поперек волокон ГОСТ 16483.11-72, древесины вдоль волокон ГОСТ 16483.10-73.

Образцы материалов для испытания на сжатие изготовляются в виде цилиндров высотой h и диаметром d. Для чугуна, например, рекомендуется диаметр от 10 до 25 мм.

Отношение h/d должно быть в пределах от 1 до 2. При значении h/d>2 сказывается влияние продольного изгиба. При значении h/d<1 в большей степени сказывается влияние сил трения, возникающих между торцами образца и опорными плитами машины.

Силы трения тормозят развитие деформации у торцов образца, чем и объясняется его бочкообразная форма в результате испытаний. Одним из способов уменьшения сил трения является смазывание торцов образца графитом, графитовой смазкой или парафином.

Образцы из искусственного камня (цементного или иного раствора) изготавливаются в виде кубиков или цилиндров.

Деревянные образцы изготавливают в виде прямоугольной призмы с основанием 20 х 20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм или кубиков со стороной 20 мм и 40 мм.

Пластичные материалы (мягкая сталь, медь и др.) одинаково хорошо работают на растяжение и сжатие, поэтому испытание на сжатие является дополнением к испытанию этих материалов на растяжение.

Для пластичных материалов модуль упругости Е, предел упругости и предел текучести при сжатии примерно те же, что и при растяжении. При сжатии пластичных материалов сила постоянно возрастает (кривая 1 рис. 1), при этом величину напряжений, соответствующих разрушающей силе, определить невозможно, так как образец не разрушается, а превращается в диск (рис. 2,а).

Характеристики, аналогичные относительному удлинению и относительному сужению при разрыве, при испытании на сжатие также получить невозможно.

Испытанию на сжатие подвергают главным образом хрупкие материалы, которые, как правило, лучше сопротивляются сжатию, чем растяжению, и применяются для изготовления элементов, работающих на сжатие. Для их расчета на прочность необходимо знать характеристики материалов, получаемые при испытании на сжатие.

На рисунке 1 кривая 2 показывает диаграмму сжатия чугуна, из которой видно, что закон Гука выполняется лишь приближенно в начальной стадии нагружения. Верхняя точка диаграммы соответствует разрушающей нагрузке Fmax, определив которую, вычисляют предел прочности материала на сжатие σвсж=Fmax/Aо.

Разрушение чугунного образца происходит внезапно при незначительных остаточных деформациях. Разрушению предшествует образование трещин, расположенных приблизительно под углом 45° к образующим боковой поверхности образца, т.е. по линиям действия максимальных касательных напряжений.

Характер разрушения образцов из бетона (цементного раствора, камня) показан на рисунке 2 (в) – при наличии сил трения между плитами машины и торцами образца.

Разрушение происходит путем выкрашивания материала у боковых поверхностей в средней части образца. Трещины образуются под углом 45° к линии действия нагрузки.

σ, кНсм2

40

20

ε

5

4

3

2

1

1 – малоуглеродистой стали; 2 – чугуна; 3 – бетона;

4 – сосны вдоль волокон; 5 – сосны поперек волокон

Рисунок –1  Диаграммы сжатия

При снижении сил трения за счет нанесения слоя парафина на опорные поверхности образца разрушение происходит в виде продольных трещин, материал расслаивается по линиям, параллельным действию сжимающей силы, и сопротивление материала уменьшается (рис. 5г).

а – малоуглеродистая сталь; б – чугун; в – цементный раствор без смазки торцов;

г – цементный раствор со смазкой торцов; д – дерево вдоль волокон; е – дерево поперек волокон

Рисунок – 2  Вид образцов из различных материалов до и после испытания на сжатие

Диаграмма сжатия бетона показана на рисунке 1, кривая 3. Из диаграммы видно, что рост нагрузки сопровождается упругими деформациями вплоть до разрушения, что вообще характерно для хрупких материалов.

Особым своеобразием отличается сопротивление сжатию древесины как материала анизотропного и обладающего волокнистой структурой. При сжатии, как и при растяжении, древесина обладает различной прочностью в зависимости от направления сжимавшей силы по отношению к направлению волокон.

На рисунке 1 изображены диаграммы сжатия образцов из древесины одной породы. Кривая 4 иллюстрирует сжатие образца вдоль волокон, а кривая 5 - поперек волокон. При сжатии вдоль волокон древесина значи-тельно (в 8-10 раз) прочнее, чем при сжатии поперек волокон. При сжатии вдоль волокон образец разрушается вследствие сдвига одной части относительно другой (рис. 2, д), а при сжатии поперек волокон древесина склонна к прессованию и не всегда удается определить момент начала разрушения (рис. 2, е).

Порядок  выполнения и обработка результатов

Предложенные для испытания образцы замеряют и, поочередно устанавливая их между опорными плитами машины ГРМ-1А или пресс П-125, подвергают статическим нагружениям, в процессе которых на диаграммном аппарате производится запись диаграмм сжатия соответствующих материалов. По контрольной стрелке шкалы силоизмерителя фиксируются максимальные нагрузки для каждого из образцов.

Таблица 1

| Материалы | Размеры образца, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Итоги опыта, кн | Механические свойства, кн/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сталь | d0 = h0 = | A0 = | Fa = | σаш= |
| Дерево вдоль волокон | 40Х40Х40 | A0 = | Fmax = | σбш= |
| Дерево поперек волокон | 40Х40Х40 | A0 = | Fmax = | σбш= |

По полученным диаграммам сжатия определяют максимальную нагрузку сжатия стального образца и разрушающие нагрузки для других образцов, корректируя их значения с показателями стрелки силоизмерителя, записывают показания в таблицу испытаний. Далее определяют характерные значения напряжений и производят записи в таблицу 1 испытаний.

Необходимо сделать зарисовку разрушенных образцов и описать характер их разрушения. Дайте сравнительную характеристику работы испытанных материалов.

Контрольные вопросы:

- Какие механические характеристики можно определить по диаграмме сжатия стали?

- Какие механические характеристики определяют для хрупких материалов при их испытании на сжатие?

- Какой вид имеет диаграмма сжатия дерева вдоль волокон и какие механические характеристики можно определить по ней?

- Как разрушается дерево при сжатии вдоль и поперек волокон? В каком направлений дерево обладает лучшими механическими свойствами?

- Какие характеристики материала можно получить при испытании на сжатие малоуглеродистой стали, чугуна, бетона, дерева?

- Почему образцы из малоуглеродистой стали и из чугуна при сжатии приобретают бочкообразную форму? Почему это явление не наблюдается у бетонных образцов?

Лабораторная работа № 3

Испытание материалов на срез

Цель работы - изучить характер разрушения стальных образцов при срезе и определить предел прочности малоуглеродистой стали при срезе.

Основные сведения

Испытание на срез воспроизводит условие нагружения таких деталей, как заклепки, "чистые" болты, шпонки, штифты и т.п. Методика расчета элементов, работающих на срез, в значительной мере опирается на теорию чистого сдвига. Известно, что между пределом прочности на растяжение σв и пределом прочности на срез τв существует довольно устойчивое соотношение (например, для стали  τв = 0,6-0,8 σв).

Обычные элементы, работающие в конструкциях на срез (болты, заклепки, шпонки), одновременно подвергаются действию и нормальных напряжений, возникающих по сечениям, испытывающим срез. Следовательно, материал таких элементов находится в более сложных условиях работы, чем чистый сдвиг.

Величина предела прочности при срезе имеет практическую ценность только в том случае, если нагружение образца будет близко к реальным условиям, поэтому испытания на срез в лабораториях чаще всего проводят при помощи специального приспособления (рисунок 1), изготовленного из закаленной стали и осуществляющего двойной срез.

Рисунок – 1  Схема приспособления для испытания образцов на срез

Работа проводится на универсальной испытательной машине ГРМ – 1А с использованием нескольких образцов круглого сечения различного диаметра d.

Стержень обмеряется и закладывается в отверстие проушины, причем диаметр его выбирается так, чтобы обеспечить плотное касание к стенкам отверстий. После разрушения образца силой  Fср определяется его прочность на срез по удвоенной площади поперечного сечения 2А.

Порядок выполнения и обработка результатов

После установки приспособления, закладки в него образца, его разрушения и внешнего осмотра  для каждого образца подсчитывается τв. Затем определяются средние значения τвср по результатам испытания нескольких образцов и находится опытное отношение  τв ср / σв.

Полученное отношение есть смысл сравнить с 0,6 – 0,8, если образцы на срез были изготовлены из того же материала, что и на растяжение. Оформление результатов работы проводится в журнале испытаний с показом эскизов до испытаний и после испытания.

Вычислим поперечную силу по формуле     Q=Fmax2

далее находим предел прочности материала при испытании на сжатие:

τмак=τбш=QА=Fmax2Акн/см2

Fmax

Fmax2

Fmax2

Q

Q

Q

Q

Рисунок – 2 Перерезывание испытуемого образца

И наконец, находим допускаемое касательное напряжение для упругопластических материалов

τ=τбшпбш ,

где  пбш=1,5 - коэффициент запаса прочности

Таблица1

| F d | № | d [мм] | F [кН] | [МПа] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |
|  | 3. |  |  |  |

Контрольные вопросы:

1. Какие задачи мы ставим перед собой при испытаниях на срез цилиндрических образцов?

2. Как определяются допускаемые касательные напряжения и есть ли аналогия между соотношениями  τв / σв и [τ] / [σ]?

3. Соответствует ли работа деталей, работающих на срез, теоретическим предпосылкам и зависимостям чистого сдвига?

Лабораторная работа № 4

Определение коэффициента поперечной деформации и модуля упругости первого рода для стали

Цель работы - экспериментальное определение величин коэффициента поперечной деформации (коэффициента Пуассона) и модуля упругости первого рода для стали при испытании на растяжение.

Основные сведения

Под действием осевой нагрузки стержень изменяет свою длину и размеры поперечного сечения. Соотношение между величинами поперечной и продольной деформации для каждого материала при растяжении или сжатии является постоянной величиной и характеризует упругие свойства материала.

Абсолютную величину отношения поперечной деформации εпоп стержня к продольной деформации εпрод называют коэффициентом Пуассона:

μ=εпопεпрод

Его можно вычислить, если измерить изменения линейных размеров стержня в поперечном и продольном направлениях, при действии осевой нагрузки, вызывающей только упругие деформации.

В данной работе определение коэффициента Пуассона проводится на образце, растягиваемом на испытательной машине ГРМ – 1А. Образец для испытаний представляет собой широкую полосу, дающую возможность установки тензорезисторных датчиков в поперечном направлении; его длина в 4-5 раза больше ширины для исключения влияния неравномерности распределения деформаций в местах приложения нагрузки к образцу.

Наиболее быстро и наглядно коэффициент Пуассона определяется при помощи тензодатчиков сопротивления. Принцип работы датчика основан на изменении его омического сопротивления вследствие деформации проволоки датчика.

Рисунок – 1  Схема расположения рабочих тензодатчиков на образце

Рабочие датчики наклеиваются на испытуемый образец в поперечном (датчики 1,2) и в продольном (датчики 3,4) направлениях попарно на обеих сторонах растягиваемой пластины с целью исключения влияния возможного эксцентриситета продольного усилия.

Изменения сопротивления рабочих датчиков, вызванные деформацией образца, фиксируются измерительным прибором ИДЦ-1.

Порядок выполнения и обработка результатов

После установки и закрепления испытуемого образца производим его начальное нагружение небольшой нагрузкой для обжатия образца в захватах машины. Показания тензодатчиков при этой нагрузке записывают в таблицу как начало отсчета. Чем больше деформации, тем точнее можно их измерить, поэтому после предварительного обжатия нагрузку доводим до максимального значения.

При проведении опыта нужно избегать мертвых ходов приборов, для этого изменение нагрузки следует производить только в направлении, соответствующем возрастанию нагрузки. Снимаем показания тензодатчиков, также записав их значения в таблицу. После проведения опыта следует проверить начальные отчеты.

Определяем приращение показаний каждого тензодатчика, затем- средние значения приращений показаний для датчиков, установленных в продольном Δεпрод и поперечном Δεпоп направлениях, и экспериментальное значение коэффициента Пуассона. При испытании на растяжение про-дольные тензодатчики показывают увеличение отсчетов, поперечные - их уменьшение.

Так как сигналы от всех тензодатчиков идут на один и тот же регистрирующий прибор, то цена деления шкалы прибора не играет роли, и коэффициент Пуассона следует вычислять по формуле

μ=ΔεпопΔεпрод ,

где                   εпопер.=∆Т1ср*К/l01                     К-коэффициенты увеличения

εпрод=∆Т2ср*К/l02

l01=20 мм- база тензометра для поперечной деформации;

l02=100мм- база тензометра для продольной деформации

Таблица 1

| № опыта | F, кН | показания тензометра |  | приращение показаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т1 | Т2 | ∆ F | ∆ Т1 | ∆ Т2 |
|  | Среднее |  |  |  |  |  |

Испытание образца проводится при упругих деформациях, поэтому модуль упругости первого рода, определяется из закона Гука:

Е=σΔεпрод ,

где   σ=∆FA - нормальное напряжение;

∆F=Fмах-Fнач - приращение растягивающей силы;

Fнач - первоначально приложенная сила;

Fмах - максимальная сила.

Полученный результат необходимо сопоставить с известными значениями коэффициента Пуассона и модуля упругости стали из справочной и учебной литературы и сделать заключение о достоверности проведенного эксперимента.

Таблица 2

| упругие постоянные материала | по таблице | из опыта | разность, в % |
| --- | --- | --- | --- |
| Е | 2*104кН/см2 |  |  |
| µ | 0,3 |  |  |

Контрольные вопросы:

1. Какая величина называется коэффициентом поперечной деформации?

2. Как экспериментально определить коэффициент поперечной деформации (коэффициент Пуассона)?

3. Почему при определении продольных и поперечных деформаций используют по два тензометра?

4. При определении модуля упругости, на каком основании можно использовать закон Гука?

5. Для чего нужно предварительное нагружение образца, первоначальной силой?

Лабораторная работа №5

Изучение деформации кручения валов.

Определение угла поворота свободного конца, жестко закрепленного

с одного конца  ступенчатого вала различного диаметра

Цель работы: Проверка опытным путем точности теоретических формул характеризующих кручения вала.

В валах с круглым и кольцевым сечениями в пределах упругих деформаций связь между углом скручивания и крутящим моментом остается пропорциональной. В этой связи значение угла скручивания определяется по закону Гука по следующей формуле:

где   Тк– крутящий момент [кН·см];

l– расчетная длина образца, [см]; (длина или промежуток.при котором крутящий момент и жесткость вала остаются постоянными)

G– модуль сдвига материала вала, [кН/см2];

Jp–полярный момент инерции поперечного сечения образца, [см].

Если вал диаметром d  имеет круглое сечение, то его полярный момент инерции определяется по следующей формуле:

Jρ=π∙d432, см4

где d –диаметр сечения вала [см];

Произведение  G·Jp–называется жесткостью материала при кручении.

Если вал состоит из п  интервалов с различной жесткостью (т.е. с различными диаметрами),

а крутящий момент и модуль сдвига материала постоянны, то полный угол скручивания данного вала определяется по следующей теоретической формуле:

Здесь  li – длина интервалов;

Jp—соответствующий этим интервалaм полярный момент инерции поперечного сечения. В нашем опыте для примера п = 5.

Сечение опытного образца приведено на рисунке 1.

Рисунок - 1 Форма и размеры ступенчатого вала

Один конец вала закрепляется на экспериментальном устройстве, а на второй конец через груз подается крутящий момент. Левый край вала связывается с неподвижной опорой стола, в этом месте на расстоянии һ – от оси вала устанавливается индикатор часового типа (рисунок - 2).

А правый конец вала связывается с подвижной опорой устройства и в этом сечений к нему прикрепляется кронштейн "Г" – образной формы. Один конец этого кронштейна упирается в измерительную ножку индикатора, установленного на левом конце вала. Когда на вал прикладывается крутящий момент, правый конец вала поворачивается на угол "", а "Г" – образный кронштейн вместе с валом, изменив свое первоначальное положение перемещается, как показано на рис 10 (б), во 2-ое положение. В это время, измерительная ножка индикатора часового типа, расположенного на расстоянии"һ" от оси вала, перемещается вместе с концом кронштейна, измеряет его перемещениеn.

Так как величина угла""бесконечно мала, можно считать, что

tgφэ=∆n∙10-2h≈φэ

В этом случае, получаемый из опыта угол поворота равен

φэ=∆nср∙10-2h

Величина «һ» здесь должна ставиться в «мм»

Вид А

2

1

∆п

φ

А

mб

h

Рисунок – 2    Метод определения угла скручивания из опыта

А величина этого угла, определяемое по формулам теории кручения будет равна:

Так как l=l1=l2=l3=l4=l5, а  mk=∆mcp,    G=8∙103, kHсм2

,  где здесь  d – диаметр сечения.

Ip1= Ip3=Ip5=πd14/32  [cм4], где d1= d3= d5=2,5 cм

Ip2= πd24/32  [cм4], где d2=4 cм

Ip4= πd24/32  [cм4], где d4=3,5 cм

Порядок выполнения работы

На свободный конец, установленного на экспериментальном столе  ступенчатый вал, имеющий различные  диаметры, первоначально прикладываем момент m11 = 5 кН·см и записываем в таблицу показания п12индикатора часового типа. Затем увеличиваем значение крутящего момента до величины  m12 = 25 кН·см, и опять заносим в таблицу показания индикатора п12. Уменьшив значение момента до нуля, повторяем опыт еще 2 раза, и заносим результаты в таблицу. Определяем разность моментов и показаний индикаторов.

m1 = m12 - m11n1= п12- п11,

m2= m22– m21n2= п22- п21

m3= m32– m31n3= п32– п31

Их тоже заносим в таблицу.

В этом случае, средние значения крутящих моментов и показаний индикаторов будут равны:

Заносим результаты опыта в таблицу 1.

Таблица 1

| № опыта | Тк, кНсм | Показания индикатора, n | Приращения показаний |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Т, кНсм | n |
| 1 | 5 |  | 20 |  |
|  | 25 |  |  |  |
| 2 | 5 |  | 20 |  |
|  | 25 |  |  |  |
| 3 | 5 |  | 20 |  |
|  | 25 |  |  |  |
| среднее |  |  |  | nср. |

Точность теоретических формул определим по формуле:

Это величина не должна превышать 5% .

Контрольные вопросы:

- Как опытным путем определить угол поворота вала при скручивании?

- Что характеризует жесткость вала?

- Какой должна быть деформация вала для проверки теоретических формул (упругая, пластическая)?

- Чему равен крутящий момент в сечении вала, и как он определяется?

- По какой формуле определяется касательное напряжение для валов с круглым поперечным сечением?

Лабораторная работа  №6

Определение характеристик цилиндрической пружины.

Испытание пружины на растяжение

Цель работы:  Опытное определение характеристик пружины и проверка точности теоретических формул.

Испытания проводят с применением специальных приспособлений универсального экспериментального стола. Схема испытательного устройства показана на рис.1

серга

стол

индикатор

штатив

пружина

стрелка

корпус

Рисунок – 1 Схема испытательного устройства

Испытуемые пружины и порядок производства испытаний

Наружный диаметр испытуемой пружины обозначим D, а диаметр проволоки, из которой изготовлена пружина d. Наружный диаметр всех пружин D одинаковый. Он определяется непосредственным измерением. Диаметры проволоки пружин принимаются равными  d1 = 4 мм, d2 = 5 мм   и

d3 = 6 мм. В связи с этим, количество витков пружины n1, n2 и n3 студенты считают самостоятельно. При этом в расчет включаются витки пружины, которые при подвешивании груза не касаются друг друга.

На устройство, собранное в соответствии с рисунком 11 первоначально подвешивается груз  Ғ11= 10 Н и показания стрелки укрепленной на корпусе или показания индикатора 11 полученное при этом, заносятся в таблицу. Затем вес груза увеличиваем до Ғ12 = 40 Н и измеряем показания индикатора 12, которое также заносим в таблицу. Затем устройство полностью освобождаем от груза, и повторяем опыт еще 2 раза. Полученные результаты заносим в таблицу.

Такой же опыт проведем и с оставшимися 2-мя пружинами, и все полученные результаты заносим в таблицу 3 (для каждой пружины отдельно).

Определим средние значения нагрузки и удлинений:

Опытное значение удлинения пружины равно э=ор·10-2 [см], а его теоретическое значение определяется по формуле:

Здесь  Dср= D - d    [см], средний диаметр;

n   -  количество витков пружины, которые при нагрузке не касаются друг друга.

G = 8·104 кН/см2 модуль сдвига.

Таблица  1

| порядковый номер опытов | значение приложенной нагрузки, H | показания индикатора или стрелки, λ | приращение показания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∆λ | ∆F, H |
| 1 | F11= | λ11= | ∆λ=λ12-λ11= | ∆F1= |
|  | F12= | λ12= |  |  |
| 2 | F11= | λ21= | ∆λ=λ22-λ21= | ∆F2= |
|  | F12= | λ22= |  |  |
| 3 | F11= | λ31= | ∆λ=λ32-λ31= | ∆F3= |
|  | F12= | λ32= |  |  |
| Средние значения приращений |  |  | ∆λcp= | ∆Fcp= |

Точность теоретической формулы определяется по следующей формуле:

∆=

Если это значение не превышает 5%, считается что теоретическое значение рассчитано правильно.

Контрольные вопросы:

- Каким деформациям подвергается пружина цилиндрической формы?

- Цель работы?

- Как определяется точность теоретических формул?

- От каких величин зависит удлинение пружины растяжением?

- Запишите условия жесткости пружины.

Лабораторная работа №7

Исследование закона распределения напряжений в сечении изгибаемой балки

Цель работы: Проверка теоретических формул изгибаемой балки опытным путем.

Испытательное оборудование и экспериментальные образцы. Для проведения испытаний используется универсальный лабораторный стол и его оборудования. Схема испытательного оборудования приведена на рисунке 1.

а)                  б)

Рисунок – 1  Испытательное оборудование (а)  и форма поперечного сечения балки (б)

На рисунке 1 видно, что испытуемая балка изгибается за счет передачи нагрузки в 4-х точках.

Известно нагруженная таким образом балка в средней части длинной l, подвержена чистому изгибу.

В этом случае, распределение вертикальных напряжений в сечении п-п расположенном в центре балки определяется по следующей теоретической формуле:

σ=mиJx∙y

Здесь mи– изгибающий момент, [кН·см];

Jх- момент инерции сечения относительно оси"х" – определяемый по размерам поперечного сечения, [см4 ],;

у - расстояние от оси "х" –до точки. в которой определяется напряжение  в [см].

Для схемы на рисунке 1

mи=F∙a2

Здесь a –расстояние от опоры до точки приложения силы, которое студенты измеряют на устройстве. Для экспериментального определения закона распределения напряжений на полки балки прикрепляют тензодатчики Т1 и Т4, а на стойку Т2 и Т3. Провода от тензодатчиков посредством розеточных соединений подключаются к электронному усилителю.

Порядок выполнения испытаний

С помощью загрузочного винта универсального стола на балку передается первоначальная нагрузка  F11 = 1 кН, а показания тензодатчиковТ1, Т2, Т3, Т4 заносятся в таблицу 1. Затем величина нагрузки увеличивается до Т12 = 3 кН, а показания тензодатчиков при этом, также заносятся в таблицу. Опыт повторяется 3 раза.

Таблица 1

| № опыта | F, кH | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | ∆F, кH | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F11=1 | Т11= | Т21= | Т31= | Т41= | ∆F= F12- F11 | Т1= Т12- Т11 | Т2= Т22-Т21 | Т3= Т32- Т31 | Т4= Т42- Т41 |
|  | F12=3 | Т12= | Т22= | Т32= | Т42= |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты напряжений в точках установки тензодатчиков, определенных опытным путем, рассчитываются по следующим формулам:

,     ,       ,

После теоретического и экспериментального определения напряжений вовсех точках, оценивается точность теоретических формул

Если это разница не превышает  5%, теоретическая формула считается удовлетворительной.

Контрольные вопросы:

- Где в разрезе находится опасная точка?

- Какой тип поперечного сечения балки является наиболее оптимальным?

- Что такое нейтральная зона?

- Где располагается нейтральная зона?

- Какова закономерность распределения напряжений в сечении?

- Как работает тензодатчики?

Лабораторная работа №8

Исследование деформаций изгибаемой балки

Цель работы: Опытная проверка точности формул теории изгиба для определения деформаций.

Испытательное оборудование и опытные образцы

Испытательное оборудование (рисунок 11) универсальный стол. С помощью инструментов стола соберем шарнирную балку на двух опорах. Обозначим опоры балки «Б», шарнирно подвижная, «С», шарнирно неподвижная. Поперечное сечение испытптельной балки стальной четырех угольный прут, его толщина «t» ширина «в». Эти величины студенты определяют непосредственным измерением с образа.Момент инерции поперечного сечения определяется по формуле: Ix=b∙t312см4

Здесь значение «в» и «t» принимаются в «см».

h

а

а

а

С

К

В

Б

индикатор И1

индикатор И1

h

2a

a

в

RC

ΔFop

RБ

t

Рисунок – 1

Рисунок – 2

После установки образца на опоры, расстояние между опорами делится на 3 равные части. В сечении «В» устанавливается приспособление для крепления груза и сверху упирается ножка индикатора И1 для измерения прогиба балки. В следующем сечении  «К» жестко прикрепляется кронштейн высотой  һ и в него упирается ножка второго индикатора. Размер  һ студент измеряет на устройстве сам. Поперечное сечение в образца и схема нагружения показаны на рисунке 2.

Проведение испытаний и обработка результатов

С начала в сечении «В» первоначально подвешивают груз  Ғ11 измеряют показания индикаторов И1,и И2 и заносят их в таблицу. Затем величину груза увеличивают до величины Ғ12и снова заносят показания индикаторов И1 и И2 в таблицу. Затем образец разгружают и повторяют опыт еще два раза. Полученные результаты заносят в таблицу

Таблица 1.

| № опыта | F, кН | И1 | И2 | F, кН | И1 | И2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| среднее значение |  |  |  | Fор = | И1ор = | И2ор = |

По результатам величин, занесенных в таблицу, опытные значения деформаций определяются по следующим формулам:

А угол поворота сечения «К» будет равен.

По расчетной схеме на рисунке 14 опорные реакции будут равны:

Для определения деформаций балки теоретическим путем используем универсальное равенство.

Из условий равновесия балки уо = 0,  находим

Определим угол поворота сечения «К» при Z = 2a

отсюда

Определим значение прогиба в сечении «В» при Z = a.

Сравним величины деформаций балки, полученные опытным путем с величинами, рассчитанными по теоретическим формулам, и определяем разницу. Если, разница не превышает 5%, теоретические формулы считаем правильными

Значит. Должны выполняться условия

и

Контрольные вопросы:

- Какие величины характеризуются деформации балки?

- Какие измерительные приборы используются для определения деформаций опытным путем?

- От чего зависит деформация балок?

- Какие теоретические формулы используются для расчета деформаций балки?

- Что называется условием равновесия  балки?

- Что показывают начальные параметры универсального уравнения?

Лабораторная работа №9

Исследование деформации статически неопределимых балок при изгибе

Цель работы: Проверка точности теоретических формул определения опорных сил при изгибе балок опытным путем

Испытательное оборудование и экспериментальные образцы

Для выполнения этой работы применяются и образцы из лабораторной работы №8.Для этого упомянутое устройство переоборудуется, схема устройства оборудованного таким образом показано на рисунке 1.

Расчетная схема показанной на рисунке балки приведена на рисунке 1. Балка установлена на три, шарнирные опоры. Поэтому, задача статический неопределимая. Следовательно, в этом случае появляются 4 неизвестных опорных реакций, а как известно в статике, для плоской задачи, мы можем составить только 3 уравнения равновесия. Поэтому в таких задачах опорные реакции невозможно определить, пользуясь лишь уравнениями статики.

Для решения таких задач, одна из опор мысленно отбрасывается, а ее влияние заменяется опорной реакцией, и ставится дополнительное условие, что прогиб в этом сечении равен нулю.

Это условие используется для составления уравнений равновесия балки и даст возможность определить неизвестные опорные реакции тремя уравнениями статики.

Это же принцип используется для проведения эксперимента. Известно, что прогиб сечения «С», находящегося на рисунке 1 равно нулю. Из рисунка 2 видно, что если на загрузочные устройства в точках «А» и «Е» приложить нагрузки, то сечение «С» поднимается вверх.

Так как в сечении «С» имеется опора, прогиб балки в этом сечении должен быть равен нулю. Следовательно, если загрузочное устройство в сечении «С»  загрузить грузами постепенно до тех пор, пока она не вернется в первоначальное положение, то вес груза на загрузочном устройстве сечения «С» будет равен опорной реакции Rэкс. Эта предпосылка использована для проведения опыта.

Определение неизвестной опорной реакции опытным путем.

После подготовки испытательного устройства как показано на рис.1 полную длину балки  АЕ делят на 4 одинаковые части. Обозначим их длину «а». В сечениях «В» и «Д» установим подвижные опоры. Напоминаем, при производстве обмерочных работ сечения А, В, С, Д, Е, отмечаются штрихами при помощи черного карандаша. В сечениях А, С, Е, устанавливают загрузочные устройства. На верхней поверхности сечения  «С» при помощи штатива укрепляют индикатор часового типа. До нагружения балки снимают показания индикатора и записывают в тетрадь (это может быть «0» или любая другая цифра). Теперь на загрузочные устройства в сечениях «А» и «Е» устанавливаем груз (гири) массой F=5кг=50Н.

Гири устанавливают одновременно. Для этого два студента становятся с двух сторон устройства и одновременно устанавливают гири на тарелки загрузочного устройства. Если не выполнить это условие, из-за того что опоры  «В» и «Д» обладают грузоподъемностью только в одном направлении вверх, балка может сдвигаться в какую-нибудь сторону или опрокинуться. Это может привести к поломке оборудования и нанести увечья людям.

При правильном нагружении, балки изгибается и сечение  «С» пере-мещается вверх, о чем показывает изменение показаний стрелки индикатора. Далее постепенно добавляя гири на загрузочное устройство в сечении «С» добиваются, чтобы показание индикатора переместились до значения занесенного ранее в тетрадь. В этот момент вес груза на загрузочном устройстве будет равен опорной реакции Rэкс, а ее действие будет направлена вертикально вниз. Для увеличения точности опыта, испытание необходимо повторить не менее 3-х раз и вычислить среднее значение.

Определение опорных реакций балки при помощи теоретических формул.

Для рассматриваемой в опыте балки необходимо применять метод сил. Для этого сечение «С» загружаем силой равной 1, строим отдельно эпюры изгибающих моментов для этой силы и для внешних сил F. Такие эпюры показаны на рисунке 3.

Для рассматриваемой системы составим каноническое уравнение метода сил, который  записывается в следующем виде.

R11+1F=0:

Коэффициенты этой формулы  11 и 1F определяются по методу Верещагина путем перемножения друг на друга эпюры моментов. Для определения 11 эпюру М1 перемножают на саму себя. Значит

=

Рисунок – 3

а перемножением  М1 на М2 найдем

В этом случае из канонического  уравнения следует, что

и его направление совпадают с направлением единичной силы.

Для проверки точности теоретических формул, сопоставим значения опорной силы в сечении «С» полученные опытным и теоретическим путем. Их разница не должна превышать 5%. Проверочное условие

Контрольные вопросы:

- Какие балки называются статически неопределимыми?

- Какое дополнительное условие применяется для решения статически неопределимых задач?

- Что показывает каноническое уравнение метода сил?

- Расскажите способ определения опорных сил опытным путем.

- Каким способом определяются коэффициенты канонического уравнения?

- Зависит ли опорные реакции от жесткости балки?

- Какие требования предъявляются к основной системе?

Лабораторная работа №10

Испытания косого изгиба балок

Цель работы: Опытная проверка точности теоретических формул косого изгиба.

Испытательное устройство и опытный образец

В качестве испытательного устройства используется универсальный лабораторный стол. В качестве образца принимается стальной прут с прямоугольным поперечным сечением. Один конец образца 3 прикрепляется горизонтально к опоре универсального стола 5. Устройство опоры позволяет поворачивать прут вдоль своей оси под любым углом. Значит, поперечное сечение прута можно повернуть от направления действия силы на нужный угол. Главные оси (у) поперечного сечения прута располагаются повернутыми на определенный угол ()от направления действия силы. Значение этого угла, и его направление студенты выбирают самостоятельно (обычно =300). Сечение, расположенного таким образом образца, схематически показано на рисунке 1(а, б).

l

L

И1

ВидА

И2

х

у

А

5

4

3

2

1

а)                                                             б)

Рисунок– 1

Полную длину прута L,  l– расстояния до чувствительных тензо-датчиков 4 (Т1, Т2) и размеры поперечного сечения прута (h, в) студенты измеряют на устройстве самостоятельно. Модуль упругости стали принимаем равной Е=2˙104кН/см2. Измерительные тензодатчики 2 устанавливается на штатив 1.

Порядок выполнения опыта

На загрузочное устройство полностью собранной установке в начальный момент подвешивают груз F1=0,01kH (1 кг). В этот момент при помощи прибора для измерения деформации ИД измеряем показания чувствительных тензодатчиковТ1и Т2 и измерительных индикаторов И1и И2.

Таблица 1

| № опыта | F,kH | И1 | И2 | Т1 | Т2 | F1, kH | И1 | И2 | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Далее увеличиваем вес груза до  F2=0,05 kH (5кг)и записываем в таблицу показания индикаторов и чувствительных тензодатчиков. Это первое испытание. Для увеличения точности измерений загрузочное устройство полностью разгружают и повторяют испытание еще 2 раза. Рассчитав, разницу полученных показаний первого и второго нагружения, заносим их в таблицу, например:

F=F2 – F1

И1=И12 – И11=                     Т1=Т12 – Т11=

И2=И22 – И21=			Т2=Т22 – Т21=

Здесь  И11,И12 соответствует показаниям первого индикатора под воздействием первого (F1) и второго (F2) сил соответственно, а оставшиеся  И21, И22, Т11, Т22, Т21, Т22 принимаются в том же порядке. Так как, испытание проводится 3 раза, вычисляются среднее значение показания индикаторов и чувствительных датчиков, значит:

Fср; Иср; И2ср;Т1ср; Т2ср;

Эти найденные величины так же заносятся в таблицу. Величина прогиба из опыта определяется следующим образом.

=И 1ср ∙ К=			см;

=И 2ср ∙ К=			см;

fэ=fxэ2+fуэ2, здесь К- цена деления шкалы индикатора К=0,001см, а значение опытных напряжений в сечениях где прикреплены тензодатчики согласно Закону Гука определяется по следующим формулам:

σ

σ

Здесь α – коэффициенты чувствительности тензорезисторов

Е – модуль упругости материала образца, для стального образца  Е=2·104кН/см2;  значение  α сообщает лаборант.

Расчет величины прогиба и напряжений балки на косой изгиб с помощью теоретических формул.

Как показано на рисунке 1(б) направление действия груза на загрузочном устройстве с направлением главной оси ‹‹у››  составляет угол φ. В нашем случае он φ=300; а чувствительный тензодатчики  Т1 приклеивается на середину стороны перпендикулярной оси ‹‹х››, а датчик Т2 на середину стороны перпендикулярной ‹‹у››.Согласно рисунка в этом случае для точки расположения датчик Т1у1=0; х1=в2 ,а координаты точки где расположен Т2  У2=h2; Х2=0.

Раскладываем среднюю нагрузки по направлениям главной оси;

ΔFУ=ΔFср· соsφ;

ΔFх=ΔFср·sinφ;

Отсюда величина прогиба балки равна.

,

Здесь;	; Величина полного прогиба вычисляется по теоретическим формулам равна:

По теории косого изгиба напряжение определяются так.

σ	в этом случае, для первой точки ;

σ

а для второй точки ;

σ

Как известно, здесь

Результаты работы:

Сравним значения, полученные из эксперимента и опыта, найдем разницу величин в процентах по следующим формулам:

% ≤5%

% ≤5%

% ≤5%

Эти условия должны выполняться. Если эти условия выполняются, соответствие теоретической формулы и опыта считается удовлетворительным.

Контрольные вопросы:

- Какой изгиб называется косым изгибом?

- Какова цель работы?

- Как выполняется цель поставленная в лабораторной работе?

- Как определяется опытным путем величина прогиба. Какие измерительные инструменты используется?

- Что измеряют тензодатчики?

- В каких случаях теоретическая формула считается не правильной?

- Как можно использовать закон Гука для определения  напряжений?

Лабораторная работа №11

Исследование растяжения бруса с изгибом

Цель работы: Опытное определение закона распределения напряжений в растянутом брусе с изгибом.

Испытательное оборудование и экспериментальный образец

В качестве испытательного оборудования используется машина  ЦДМ – 5. Эта машина может растягивать образец с силой до 50 кН. Поперечное сечение экспериментального образца четырехугольный стальной брус, поперечное сечение которого показано на рисунке 1.

Рисунок– 1

На поверхности образца, как показано на рисунке приклеиваются три тензодатчика (Т1, Т2, и Т3). Размеры поперечного сечения образца «в» и «t» определяется прямым измерением устройства.

Сила, растягивающая брус расположена на расстоянии «е» от ее бруса «е» - называют   эксцентриситетом  е =2,5см.  Точка пересечения направления

«е» - называют   эксцентриситетом  е =2,5см.  Точка пересечения направ-ление силы (линия действия силы)с поверхностью сечения называется полюсом и обозначается  буквой «р».

Как видно из рисунка 1 при растяжении силы F образец будет растягиваться и изгибаться значит напряжение в точки где располагается тензодатчик Т1 будет больше, а в точке где располагается тензодатчик Т3  будет меньше.

Проведение испытаний и подготовка результатов

После закрепления образца на захваты испытательного устройства показанного на рисунке 1 его растягиваем силой F1=5кН и показания тензодатчиков снятые в этот момент заносим в таблицу 1.

Таблица 1

| № опыта | F.кН | Т1 | Т2 | Т3 | F, кН | Т1 | Т2 | Т3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F11= F12= |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | F21= F21= |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | F31= F32= |  |  |  |  |  |  |  |
| среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |

После этого величину силы увеличиваем до значения F2=50кН и показания тензодатчиков в этот момент также заносим в таблицу.

Для увеличения точности результатов растягивающую силу уменьшаем до 0, а затем опыт повторяем 2 раза. Рассчитываем разницу в показаниях тензодатчиков и растягивающих сил, значит:

F=F2- F1;   Т1=Т12-Т11;   Т2=Т22-Т21;   Т3=Т32-Т31;

Здесь Т11 показания первого тензодатчика при первой нагрузки, а Т12 при второй нагрузки, соответственно также принимаются значения показаний остальных тензодатчиков. Полученные разницы для всех трех испытаний заносятся в таблицу 10. Затем определяются среднее значение всех трех результатов, значит:

Fср=45кН;   Т1ср;   Т2ср;   Т3ср.

Напряжения полученные в опыте в точках установке тензодатчиков согласно закону Гука определяются так :

σэ(1)= Т1ср··Е

σэ(2)= Т2ср·· Е

σэ(3)= Т3ср·· Е

Здесь Е=2·104кН/см2 - модуль упругости стального образца; -коэффициент чувствительности тензодатчика, его объявляет преподаватель или лаборант.

Определение значения напряжения при помощи теоретических формул

Согласно теории в не центрального растяжения стержня нормальное напряжение определяется последующей общей формуле.

ЗдесьА=вt - площадь поперечного сечения образца; Ур,Хр - координаты полюса рассчитанные с помощью главных осей сечения; ix,iу - радиусы инерции сечения относительно главных осей; У,Х - координаты точек в которых определяется напряжение  относительно главных осей , значит для нашего образца  (см рисунок 19):

Ур=0; Хр=е; ; ; ;

для первой точкеУ1=0; ,    для второй точке У2=0; X2=0;

для третей точке  У3=0;

Теоретические напряжения, определенные по формуле (2)  будут равны:

; ;

Итог работы заканчивается оценкой разности, при сопоставлении величин напряжений найденных по формулам (1) и (3):

Если условие выполняется, то теоретические формулы считаются соответствующими опытным результатом.

Для наглядности результатов работы можно построить эпюру напряжений в сечении В-В  и на нее  точками нанести напряжения, полученные опытным путем. (рисунок 2)

Эпюра расчетных напряжений

Экспериментальные напряжения

х

у

р

t

в

е

Рисунок– 2

Контрольные вопросы:

- В каких случаях брус растягивается с изгибом?

- В третьей точке напряжение равно нулю, о чем это говорит?

- Обычно ось «Х» направленно с лево направо, а почему мы ее направили наоборот?

- По каким законам распределяется нормальные напряжения на поверхности сечения?

- Где расположена опасная точка сечения?

- Брус подвержен прямому или косому изгибу?

Лабораторная работа № 12

Испытание на внецентренное нагружение

Цель работы - определить опытным путем величины нормальных на-пряжений в различных точках поперечного сечения бруса при его внецентренном растяжении и сравнить их с теоретическими значениями.

Основные сведения

Деформация внецентренного нагружения (растяжения или сжатия) относится к сложному виду сопротивления. Она возникает в тех случаях, когда продольная сила F приложена параллельно оси бруса, но не в центре тяжести поперечного сечения, а с некоторым смещением – эксцентриситетом  (рисунок 1) относительно главных осей сечения.

Точка f называется полюсом силы F или центром давления. Если силу F привести к центру тяжести сечения, то в поперечных сечениях бруса возникнут постоянные по его длине три внутренних силовых фактора:  продольная сила  N2 = F  и  изгибающие моменты Мx = Fyf   и   My =Fxf .

Указанные внутренние силовые факторы вызывают в поперечном сечении нормальные напряжения

σ=NA+MxJx+MyJy=FA1+yf∙yix2+xf∙xiy2

где:  x, y – координаты рассматриваемой точки;

- радиусы инерции сечения.

Рисунок – 1  Внецентренное нагружение

Полагая σ = 0, можно получить отрезки, отсекаемые на осях ax и ay, дающие положение нейтральной линии (н.л.):

ax=-iy2xf,     ay=-ix2yf.

В  частном  случае,  когда  полюс  силы расположен на одной из главных осей (xf = e; yf = 0), н.л. будет параллельна оси Y, а напряжение будет определяться по формуле:

σ=FA+F∙eJx.

Этот частный случай и рассматривается в выполняемой работе.

Порядок выполнения и обработка результатов

Для проведения испытания используется машина ГРМ – 1А и опытный образец в виде бруса прямоугольного сечения. Для измерения деформации используются тензодатчики омического сопротивления.

Тензодатчики попарно наклеиваются с каждой стороны параллельно оси образца на одинаковом расстоянии от нее (рисунке 2).

После закрепления образца дается предварительная нагрузка и снимаются показания поочередно с 4-х датчиков, данные заносятся в таблицу журнала испытаний.

Затем нагрузка увеличивается (приращение нагрузки ΔF), вновь снимаются показания датчиков, определяются приращения показаний ΔП для каждого датчика, средние приращения для групп датчиков ΔПср и полученное данные заносятся в таблицу. Зная тарировочный коэффициент Кσ, определяют напряжения в зоне наклейки датчиков от приращения нагрузки ΔF.

Значения напряжений, полученные опытным путем, сравниваются с теоретическими значениями напряжений, найденными по формуле. Далее определяют процент погрешности опыта, строя эпюры распределения напряжений по сечению образца по данным, полученным экспериментально и теоретически, и дают выводы по выполненной работе.

Рисунок – 2  Схема нагружения образца и расположение датчиков

Контрольные вопросы

1. Какая деформация называется внецентренным растяжением (сжатием)?

2. Из каких простейших видов деформаций состоит сложная деформация внецентренного растяжения?

3. Какие допущения принимаются при решении задачи внецентренного растяжения (сжатия)? Какой вид при этом имеет формула напряжений?

4. Чем характерна нейтральная ось и какой вид имеет ее уравнение? Как определить ее положение в сечении?

5. Чему равны напряжения в центре тяжести сечения бруса? Как это доказать?

6. Как опытным путем определить нормальные напряжения в точках сечения бруса? Какие датчики  при этом можно применять?

Лабораторная работа №13

Исследование потери устойчивости центрально сжатого бруса

Цель работы: Опытная проверка точности формулы Эйлера.

Испытательное устройство и опытный образец.

В качестве испытательного устройства используется гидравлический мини пресс.  Схематический разрез которого показан на рисунке 1

Пресс состоит из двух стоек укрепленные на корпусу верхние концы которых связаны траверсой. На корпусе пресса расположен рабочий цилиндр, а траверсе – штопор. На поверхности штока цилиндра и на головке установочного винта закреплены тарелки для крепления образца. Образец вставляется в пресс на выемках имеющих форме полуцилиндров, верхнего и нижнего тарелок, они считаются шарнирными опорами.

F

F

Рисунок – 1

Образец, изготовленный из стали и в поперечном сечении представляет собой прямоугольный брус. Его длину  «l», ширину «в», толщину «t» студенты определяют непосредственным измерением на установке.

Потеря устойчивости образца и отклонение его от первоначальной прямолинейной оси под действием сжимающей силы, определяют загоранием лампочки соединенной в цепь с электрической батарей с контактами, расположенными с двух боков образца по средине его длины. Для этого предварительно с двух боков близко к  поверхности образца устанавливают контакты. Так как зазор между  контактами и образцом очень мал, а также для того чтобы зазор был точным сначала один, а затем второй контакт прижимают к образцу, в этот момент лампочка загорается, затем при помощи полного оборота винтов, связанных с контактами, контакты разъединяют с образцом.

Проведение испытаний и подготовка результатов

Посредством кручения маховика пресса, масло из главного цилиндра перегоняется в рабочий цилиндр. При этом давление в двух цилиндрах будет одинаковыми, оно измеряется при помощи манометра и будет пропорциональным величине сжимающей нагрузки на образец. Так как шкала манометра отградуирована  единицами силы, то показание стрелки будет соответствовать сжимающей силе приложенной к образцу. Таким образом давление внутри цилиндра постепенно увеличиваясь приводит к потери устойчивости образца, что приводит к касанию образца (посредством изгиба) с одним из контактов показанных на виде А- 1 рисунка и замкнет электрическую цепь. Показание манометра в момент, когда контрольная лампочка загорится, и будет являться искомой силой критической Fк.

Определение величины искомой силы по формуле Эйлера

Критическая сила, приводящая потере устойчивости образца может, быть определена по формуле Эйлера, если выполняется условие 100.

Здесь  =3,14 постоянная; Е=2104кН/см2;

=1,0 коэффициент, показывающий условия крепления;

l – длина  бруса, см;

Jmin– наименьший момент инерции поперечного сечения:

Jmin = в·t3/12cм4

Сравнивая значение искомой силы полученной в опыте Fkэ и искомой силы FаT определенной по формуле Эйлера можно проверить достоверность формулы Эйлера по следующей формуле:

Если опыт проведен без ошибок, а теоретическая формула рассчитана правильно, то вышеуказанное условие достоверно выполняется.

Контрольные вопросы:

- В каких случаях нельзя использовать формулу Эйлера?

- От чего зависит коэффициент ?

- От чего зависит изгибающая способность бруса?

- Как измеряется величина сжимающий образец силы на испытательном устройстве?

- Почему в формуле Эйлера используется  Jmin?

- Какая связь между несущей способностью бруса, искомой силой и коэффициентом запаса устойчивости? (напишите формулу).

Лабораторная работа №14

Исследование кручения изгибаемого вала

Цель работы: Опытная проверка точности теоретических формул для определения главных напряжений.

Испытательное оборудование и экспериментальный образец

В качестве испытательного устройства используется универсальный стол. На поверхности укрепляется специальная опора и на ней размещается вал кольцевого сечения (1-рисунок).

Вал длиной l c одного конца в горизонтальном направлении жестко закрепляется к корпусу стенда, а на свободный конец жестко соединяется с кронштейном длинной «а». На конце кронштейна укрепляется крюк для подвешивания груза. Испытательный образец-вал изготовленный из трубы кольцевого сечения материал алюминиевый сплав.

Т2

Т1

a

l

Рисунок – 1  Схема экспериментального устройства

На поверхности образца в точке «К» расположенный  на расстоянии «е»  от конца свободной стороны  вала приклеивают тензодатчикиТ1и Т2. Их направление совпадают с направлениями главных напряжений. Точка «К» располагается на поверхности цилиндра в самой верхней ее точки. Наружный диаметр «Д»   вала, а так же длины «l» и «а» студенты определяют непосредственным измерением с испытательного устройства.

Тензорезисторы соединяются с измерителем деформации посредством разъединительных розеток.

Определение главных напряжений по теоретическим формулам

В точках сечения«К» трубы под воздействием изгибающего момента образовываются нормальные, а под воздействием крутящего момента касательные напряжения. В связи с законом парности касательных напряжений в точках сечения «К»  по всей поверхности выделенного элемента (рисунок 2) такие же возникают касательные напряжения. Следовательно, напряженное состояние в точки  «К» соответствует плоскому напряженному состоянию  показанному на рисунке 2. Известно, что значение крутящего момента в сечении:

Мб=РоракНсм,

а изгибающего момента

Ми=РорlкНсм,

τzy

τzy

τyz

σz

σz

τyz

здесь Рор-среднее значение разности сил в опыте,кН. Следовательно, максимальное значение нормальных напряжений    кН/см2, а максимальное значение касательных напряжений:кН/см2

Рисунок – 2

Здесь Wх– момент сопротивления сечений, он равен

см3, ;

d–внутренний диаметр сечения, W– полярный  момент сопротивления,  равныйсм3,

В плоском напряженном состоянии точки «К»  σ1, и σ3 могут быть главными напряжениями, а  σ2=0. Эти напряжения определяются по следующим теоретическим формулам.

;

;

А их направление определяется углом , который равен углу между направлением главного напряжения  и осью вала.

;   -  измеряется от оси Z-по направлению движения часовой стрелки  ( Рис.3).

Направление главных плоскостей и главных напряжений показано на  рисунке 3.

Рисунок – 3

Определение главных напряжений опытным путем

На крючке подвешивается груз 0,01кН (1кг). Показания тензодатчиков Т1 и Т2 заносятся в таблицу.

Таблица 1

| № испытания | вес груза F, кН | показания тензодатчиков |  | приращение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т1 | Т2 | F, кН | Т1, | Т2, |
| 1 | 0,01 | Т11= | Т21= | 0,04 | Т1= Т12- Т11 | Т2= Т22- Т21 |
|  | 0,15 | Т12= | Т22= |  |  |  |
| 2 | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| 3 | 0,01 |  |  | 0,04 |  |  |
|  | 0,15 |  |  |  |  |  |
| среднее значение |  |  |  | Fор= | Т1ор= | Т2ор= |

Далее вес груза увеличивается до 0,05 кН (5кг) и показания тензодатчиков также заносятся в таблицу. Грузы на крючке полностью снимаются, и опыт повторяется еще 2 раза. Результат измерений заносятся в таблицу. Приращения показаний силы и тензодатчиков для каждого опыта рассчитывается по следующей формуле:

F = F1- F2; Т1= Т12- Т11; Т2= Т22- Т21.

Рассчитываются среднее значение по трем опытам и заносятся в таблицу.

1=Т1ор1

3=Т2ор2

Главные напряжения, определенные из опыта рассчитываютсяпо закону Гуку по следующим формулам:

Здесь 1, 2, Е,  – постоянные значение которых объявляет лаборант. Результаты работы заносятся в таблицу 2 и вычисляется разница.

Таблица 2

| Главные напряжения | Найденные по теоретическим формулам | Найденные по опыту | Разница в процентах % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Какие напряжения называются главными напряжениями?

- Какое напряженное состояние в точки «К» ?

- Для чего определяются главные напряжения?

- Какие точки сечения, прикрепленные к опоре вала показанного на рисунке являются, наиболее опасным?

- Какие детали машин подвергаются изгибу и кручения?

- Какие внутренние силы возникают в валах подверженных изгибу и кручения?

- Как определяются внутренние силы?

- Какое сечение является самым опасным?

Лабораторная работа № 15

Определение ударной вязкости для стали

Цель работы – определить опытным путем ударную вязкость пластичного материала.

Основные сведения

При выборе материала для деталей, подвергающихся динамическим воздействиям, руководствуются так называемой ударной пробой. Она заключается в том, что образцы материала подвергают разрушению изгибным ударом, измеряя количество энергии, затраченной на разрушение образца.

Испытание проводится на маятниковом копре МК-З0А.

Способность материала сопротивляться ударным нагрузкам характеризуется ударной вязкостью и определяется отношением работы W, затраченной на разрушение образца, к площади поперечного сечения А в месте излома:

aк=W/A                                                               (1)

Чем больше ударная вязкость aк, тем лучше материал сопротивляется динамическим нагрузкам. В технических условиях указывается наименьшее значение ударной вязкости при комнатной температуре для сталей;

оно находится в интервале 0,6 - 1,0 Дж/мм2.

Согласно ГОСТ 9454-78 образцы для испытания должны иметь стандартные размеры и выполненный надрез (для создания объемного напряженного состояния). Основной стандартный образец указан на рис.1. Определяется ударная вязкость не менее чем на шести образцах.

Рисунок – 1  Испытание образца ударной нагрузкой

Удар падающего маятника должен приходиться по ослабленному месту (сечению); в зоне надреза создается объемное напряженное состояние с большой концентрацией напряжений.

При понижении температуры (уже до -20°С) ударная вязкость уменьшается и при достижении так называемой критической температуры (порядка -40, -60°С), резко снижается (в 2 - 4 раза). Поэтому для материалов, работающих при низких температурах, исследование влияния температуры обязательно. Испытания при комнатной температуре косвенно характеризуют работу материала и при низкой температуре.

Характерен вид места разрушения образца: при вязком разрушении поверхность излома матовая, волокнистая, мелкозернистая, при хрупком разрушения - зернистая, блестящая, с малозаметными остаточными деформациями.

Порядок выполнения и обработка результатов

После установки образца на опоры (рисунок 1) и подъема маятника копра снимается значение энергий взведенного маятника Wвзв и заносится в журнал испытаний. Затем открывается предохранительный диск на раме копра и маятник, падая, разрушает образец.

На шкале отсчетного механизма по положению контрольной стрелки определяют величину Wост – остаточный запас энергии (работы) после удара. Определяется величина работы, затраченной на разрушение образца,  W = Wвзв - Wост и ударная вязкость образца по формуле (1). Затем находится среднее для серии образцов значение ак и описывается характер разрушения образцов, эти данные заносятся в журнал испытаний.

Выполняемая работа позволяет также обнаружить пороки металла, которые являются скрытыми от статических механических испытании: трещины от закалки, рыхлость, усадочные трещины.

Контрольные вопросы

1. Что называется ударной вязкостью материала и что она характеризует?

2. Как определяется ударная вязкость стали?

3. Для чего образцы изготавливаются с надрезом?

4. От чего зависит величина ударной вязкости, и для каких материалов она больше?

Лабораторная работа № 16

Испытание материалов на выносливость

Цель работы – ознакомит студентов с методикой усталостных испытаний при деформации чистого изгиба, и определить предел выносливости материала при напряжениях, переменных во времени.

Основные сведения

Известно, что около 20% деталей машин выходят из строя при напряжениях, много меньших предела прочности для данного материала. Причиной этого является усталость – состояние материала, при котором переменные напряжения вызывают прогрессирующее развитие трещин, приводящее к разрушению.

Способность материала сопротивляться разрушению при переменных напряжениях называется выносливостью. Наиболее неблагоприятным фактором, значительно уменьшающим выносливость, является концентрация больших местных напряжений, возникающих при резких изменениях сечений (галтели, отверстия, выточки, уступы и т.д.), неровностях и повреждениях поверхности (грубая обработка, царапины и т.д.), внутренние пороки (поры, шлаковые включения др.).

Наиболее просто осуществляются переменные напряжения симметричного цикла при изгибе вращающегося образца.

Испытание на усталость проводится на специальной машине МУИ-6000, которая позволяет создавать деформацию чистого изгиба с максимальным моментом 50 Н·м. Схема нагружения образца представлена на рисунок 26. Постоянная нагрузка Q вызывает во вращающемся образце симметричный цикл напряжений, наиболее опасный для детали.

Рисунок – 1  Схема нагружения образца при испытании на выносливость

При испытании на выносливость используются стандартные цилиндрические образцы по ГОСТ 25.502-79 диаметром 5÷10 мм, при этом для получения достоверных результатов требуется испытать 6-12 одинаковых образцов.

Первый образец испытывают при наибольшем напряжении цикла для сталей  σmax= 0,6 ·σв, для сплавов и цветных металлов  σmax = 0,4 · σв, фиксируя число циклов N, при котором образец был разрушен.

Для каждого последующего образца наибольшие напряжения уменьшают на 20 ... 40 МПа, при этом число циклов, необходимое для разрушения, увеличивается. В итоге находят так называемый предел выносливости – наибольшее напряжение, которое образец выдерживает без разрушения в течение заданного числа циклов, называемого базой испытаний (для сталей база испытаний равна 10·106 циклов, для цветных металлов – 100·106 циклов).

Диаграмма, представленная в координатах  σmax-Nц, называется кривой усталости (кривая Вёлера) и позволяет определить предел выносливости материала при симметричном цикле нагруженияσ-1 (рисунок 2).

Испытания на выносливость – очень длительные испытания и при проведении учебной лабораторной работы не всегда удается получить предел выносливости. Обычно ограничиваются определением разрушающего напряжения двух-трех образцов.

При тщательно проведенных испытаниях можно убедиться, что чем меньше  σmax, тем большее число циклов нагружения выдерживает образец.

Рисунок – 2  Кривая усталости (кривая Вёлера)

Порядок выполнения и обработка результатов

Подсчет напряжений, вызвавших разрушение образца, производится по формуле

σimax=Mi/Wx

где  Mi=Qil0/2  – изгибающий момент на среднем участке образца;

Wx=πd3/32  – момент сопротивления среднего участка образца.

Для стали ожидаемое значение предела усталости подсчитывается по одной из следующих зависимостей:

σ-1=0,27⋅σв+185МПа;

σ-1=0,24⋅σт+275МПа.

Порядок проведения испытания следующий:

- измеряются размеры образца, и подсчитывается первичная нагрузка Q;

- образец закрепляется в шпиндельных головках испытательной машины, устанавливается индикатор, сбрасывается показание счетчика образцов и запускается двигатель;

- после поломки образца определяется по счетчику образцов число циклов до разрушения;

- принимается очередная ступень нагрузки и испытание повторяется.

Контрольные вопросы:

1. Какие факторы обусловливают разрушение деталей при относительно небольших переменных напряжениях?

2. Как и для чего строится кривая усталости для симметричного цикла?

3. Дайте определение предела выносливости.

Литература

1.Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУ

им. Н.Э. Баумана, 2000. - 592 с.

2.Александров А.В. и др. Сопротивление материалов. -М.: Высшая школа, 2000. - 560 с.

3.Копнов В.А. Сопротивление материалов: Руководство для решения задач и выполнения лабораторных и расчетно-графических работ., М: Высш.шк., 2005-351 с.

4.Вольмир А.С. и др. Сопротивление материалов. - Лабораторный практикум. - М.: Дрофа, 2004. - 352 с.

5.Справочник по сопротивлению материалов /Писаренко Г.С. и др. Киев: Наукова думка, 1998. - 736 с.

6.Поскребко М.Д., Мисуно О.М., Легенький С.А. Сопротивление материа- 
лов. Лабораторный практикум. Учебное пособие. – Мн.: Амалфея. 2001. – 
272 с. 
7. Хмелев А.А., Сидоров В.А. Сопротивление материалов. Лабораторные 
работы. Уч. пособие. – Мн.: УП. «Технопринт». 2002. – 206 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение.................................................................................................................. Испытание на растяжение образцов из малоуглеродистой стали..................... | 5 6 |
| --- | --- |
| Испытание материалов на сжатие........................................................................ | 11 |
| Испытание материалов на срез............................................................................. | 15 |
| Определение коэффициента поперечной деформации и модуля упругости первого рода для стали........................................................................................... | 17 |
| Изучение деформации кручения валов. Определение угла поворота свободного конца, жестко закрепленного с одного конца ступенчатого вала различного диаметра.............................................................................................. | 18 |
| Определение характеристик цилиндрической пружины. Испытание пру-жины на растяжение............................................................................................... | 23 |
| Исследование закона распределения напряжений в сечении изгибаемой балки........................................................................................................................ | 25 |
| Исследование деформаций изгибаемой балки..................................................... | 27 |
| Исследование деформации статически неопределимых балок при изгибе...... | 29 |
| Испытания косого изгиба балок........................................................................... | 32 |
| Исследование растяжения бруса с изгибом......................................................... | 35 |
| Испытание на внецентренное нагружение......................................................... | 38 |
| Исследование потери устойчивости центрально сжатого бруса....................... | 40 |
| Исследование кручения изгибаемого вала........................................................... | 42 |
| Определение ударной вязкости для стали........................................................... | 46 |
| Испытание материалов на выносливость............................................................. | 48 |
| Литература............................................................................................................... | 51 |

Арапов Б.Р., Саржанова М.Ж., Абзалова Д.А.

Методическое указание к лабораторным занятиям по дисциплине

«Сопротивление материалов»

для студентов  специальностей:

5В070800-Нефтегазовое дело;

5В071200-Машиностроение;

5В72400-Технологические машины и оборудование;

5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии

очной и   заочной   формы обучения

Сдано в типографию.

Объем листа X٭Y  1/16

Бумага типографская. Офсетная печать. Обьем 3,2 п.л.

Тираж 100  штук, Заказ №  *

©  Типография Южно-Казахстанского университета им. М.Әуэзова

ЮКГУ им. М.Әуэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5