Ф.7.03-03

Даулетбаева Д.А.

«Молибден, вольфрам, қорғасын және мырыш металлургиясы» пәнінен

зертханалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент,  2016

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

м.әУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Металлургия» кафедрасы

Даулетбаева Д.А.

«Молибден, вольфрам, қорғасын және мырыш металлургиясы»

пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

5В070900 «Металлургия»

мамандығында оқитын студенттерге арналған

Шымкент, 2016 ж.

ӘОЖ  669.621.785

Құрастырған: Даулетбаева Д.А.

«Молибден, вольфрам, қорғасын және мырыш металлургиясы» пәнінен зерт-ханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМ, 2016. –48б.

Әдістемелік нұсқауда «Молибден, вольфрам, қорғасын және мырыш металлургиясы» пәні бойынша зертханалық жұмыстар сипатталған; әр бір жұмыстын мақсаты көрсетілген; эксперименттерді өткізуге қажетті мәліметтері хабарланған; құралдардың схемалары келтірелген;  жұмыстардын орындау реті анықтап каралынған; есептің жобасы берілген. Бұл әдістемелік нұсқау «Пирометаллургиялық процестердің  технологиясы»  пәндерінің оқу бағдарламаларына сәйкес жазылған.

5В070900 «Металлургия» мамандығында оқитын студенттерге арналған

Пікір берушілер: Батькаев И.И. -      М .Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан                        мемлекеттік университетінің техника ғылымдарының докторы, профессор

«Металлургия»   кафедрасының  мәжілісінде  (хаттама  №1 «29» 08 2016ж.) және «Химиялық  инженерия және биотехнология»  жоғары мектебінің оқытудың инновациялық технологиясы және әдістемелік қамтамасыз ету комитетімен  мақұлданған, хаттама  № 1 «29»  08. 2016ж. қаралып баспаға ұсынылған.

Баспадан шығаруға  М.Әуезов атындағы  ОҚМУ  Оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған  (№      хаттамасы, «      »          2016ж.)

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж.Шығаруға жауапты  Д.А.Даулетбаева

МАЗМҰНЫ

| Кіріспе ………………………………………………………………..... | 5 |
| --- | --- |
| Лабораториялық жұмыс №1. Қорғасын концентраттарын агломерациялық күйдіру .. | 6 |
| Лабораториялық жұмыс №2 Қорғасын концентратын реакционды балқыту…............. | 9 |
| Лабораториялық жұмыс №3 Күйдірілген қорғасын концентраттарын тотықсыздан-дырып балқыту........................................................................ | 12 |
| Лабораториялық жұмыс №4. Күйдірілген мырыш концентраттарын шай-малау............................................................. | 16 |
| Лабораториялық жұмыс №5. Оксидті мырыш кендерін электрбалқыту..................... | 19 |
| Лабораториялық жұмыс №6. Шеелит концентратын шаймалау және шеелитті содамен күйдіру...................................................................... | 24 |
| Лабораториялық жұмыс №7. Сульфидті молибден концентратына оттегіні үрлеудің әсері........................................................................ Әдебиеттер ………………………………………….................. | 27 |

Кіріспе

Әдістемелік нұсқау «Молибден, вольфрам, қорғасын және мырыш металлургиясы»  пәннің оқу бағдарламаларына сәйкес жазылып, техникалық мамандықтардың студенттеріне арналған. Оқу құралдын мақсаты – студенттерді түсті металлургиядағы пирометаллургиялық процестер әдістерімен таныстырып, пайдалануымен үйрету. Барлық жұмыстарда методикалар сипатталған

Зертханалық  жұмыстарда студенттер ауыр түсті металдардың кендер мен концентраттардың  заттық құрамын, принциптік технологиялық  сұлбаларын, шихтаны металлургиялық өңдеуге дайындау, шихтаны дайындаудың әдістері, қорғасын концентраттарын агломерациялық күйдіру, мырыш концентраттарын күйдіру концентраттарын агломерациялық күйдіру, мыс және мыс-никель кендерін шахталы пеште  балқыту, сульфидті материалдарды штейнге шарпыма балқыту мыс концентраттарын аспалы күйде балқыту түрлері, оның ерешелектерін, рудотермиялық пештерде балқыту, шахталы пеште концентраттарды балқыту, сілтілік тазалау, туралы жалпы мәліметтермен танысады, кешенді өңдеуінің теориялық негіздері мен әдістері бойынша технологияны құру әдістерін үйрену болып табылады

Зертханалық  жұмыстарға кірісіп студент қысқаша конспект даярлау міндетті. Онда жұмыс мақсаты, диаграммалар, графиктер және басқа материалдар келтірелген болу керек. Құрылымдық талғау мен байланысты зертханалық жұмыстарды орындағанда студент есеп пішінің қолданады. Әр бір жұмыс екі немесе төрт сағатқа есептелінген. Алынған нэтижелерді график, құрылымдардың суреттері, схема және қорытындылар арқылы сипаттау болу керек.

ЛАБОРАТОРиялық жұмыс №1

Қорғасын концентраттарын агломерациялық күйдіру

1. МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТІ: Қорғасын концентраттарын агломерациялы  күйдіру және пісіруді, агломерациялық күйдіруге түсетін  шихтаның         құрамын есептеу жолын, материалдар мен өнімдердің түрін, оқып, үйрену.

2.Қысқаша теориялық мағлұмат

Агломерациялық күйдірудің мақсаты – шахталы балқытуда қара қорғасын алынатын қорғасын концентратын дайындау. Сульфидті қорғасын концентраттарын балқытуға дайындау келесі мақсаттарға негізделген:

- Сульфидті шикізатты ауа оттегісімен тотықтандыру жолымен концентраттан күкіртті жою. Десульфуризацияның тиімді дәрежесі қорғасын концентраттарының химиялық құрамына тәуелді. Концентратта мыстың мөлшері қанша болса, агломератта сонша мөлшерде күкірттті қалдырады, себебі агломератты балқыту нәтижесінде құрамында 15-25% Cu бар мыс штейнін алу керек. Құрамында көп мырыш бар қорғасын шикізатын өңдегенде күйдіруді максимальды десульфуризациялаумен жүргізеді. Шикізаттың Құрамына байланысты агломерациялық күйдіруде десульфуризация дәрежесі 60-тан 85% дейінгі аралықта болады.

- Дайындау процесінде ұсақ материалды кесектеуге қол жеткізеді және кеуекті, газ өткізгіш агломерат алынады. Байыту фабрикаларынан зауытқа еліп түсетін  қорғасын концентраттары шахталы пешке бірден салуға болмайтын ұсақ дисперсті (<0,1 мм) материал болып табылады.

3. Концентратты шахталы балқытуға дайындау кезінде бағалы ұшқыш компоненттер газ фазасына өтеді және оларды күйдіру газдарынан ( S, As, Sb, Cd және сирек металдар) бөліп алады. As, Sb, Tl және Cd  сияқты элементтер газды механикалық қоспалардан тазарту кезінде ұсталатын күйдіру шаңдарында концентрленеді. Тазартылған күйдіру газдарынан  SO2 және SO3 күкірт қышқылын алумен утилизациялайды.

Қорғасын концентраттарын агломерациялық күйдіру және пісіру

Қорғасын концентраттарын агломерациялық күйдіру және пісіруді агломерациялық машиналарда жүргізген ыңғайлы, оның атап өтетін ерекшелігі, шихта қабаты арқылы күйдіру процесінде ауаны сору (немесе үрлеу) болып табылады. Мұндай күйдірудің аппаратуралық жабдықталуы бір металлургиялық агрегатта қорғасын концентратын тотықтырып күйдіруді және күйдірілген материалды пісіруді бірге атқаруға мүмкіндік береді. Шихтаны тотықтырып күйдіру пісірумен бірге агломерациялық машиналарда жүргізіледі.

Технология бойынша қорғасын концентраты флюстер мен қайтарма материалдармен бірге белгілі бір пропорцияларда араластырылады да шаң түзілуін төмендету мақсатымен және шихтаның аздаған кесектелуі жүретін барабанды араластырғыштарда газ өтіуінің ұлғаюы үшін ылғалдандырылады. Дайын шихта бункерден маятникті қоректендіргіш көмегімен агломерациялық машинаның лентасына түзу қабатқа жүктеледі де 1373 К температурасына дейін күйдіріледі. Шихтадағы сульфидтер тотығуы үшін және күкірттің жоғалуы үшін агломерация кезінде ауа беріледі.

3.Техникалық құрал-жабдықтар:

- Электропечь;

- Реактор;

- Термопара;

- Милливольтметр;

- Газоанализатор;

- Ауа үрлегіш;

- Аналитикалық таразы;

- Қысқыштар;

- Темір қасық.

  - Жұмыс істеу тәртібі

Лабораториялық жұмыс үш бөлімнен тұрады:

1) шихтаның физикалық қасиетіне ылғалдылықтың әсерін зерттеп,  дайындау;

- Агломерациялық күйдіру бойынша тәжірибе жүргізу;

- Алынған агломераттың құрамын анықтау;

Жұмысты жүргізу үшін қорғасын концентраттарын (300г), есептелген флюсты және қайтымды агломераттан тұратын шихтаны  дайындау.

Флюстар мен қайтымды агломератты есептеу әдісі төменде көрсетілген. Концентрат пен флюстың химиялық құрамын оқытушы белгілейді. Барлық компонентер майдаланып електен 3...5 мм өткізіледі.

Шихтаны жақсылап араластырып, оқытушы айтуымен белгіленген цилиндрамен  судың  көлемін өлшеп құяды. өлшенген шихтаны фарфор ыдысқа салады. Шихтаны ылғалдағаннан кейін араластырып, тағы да көлемін өлшейді. Осындай жолмен шихтаның әртүрлі ылғалдылығын өлшейді. Шихтаның ылғал-дандыру және араластыру фарфор ыдысында жүргізіледі. Шихтаны өлшенген (мерный) цилиндрге тығыздап баспай, тек жәй тегістеп салады.

Шихтаның көлемі азайып, ылғалданып болғаннан кейін өлшеулер тоқтатылады. Алынған мәліметтер негізінде график сызылады. Абсцисс осіне ылғалдылықты қойып, ординат осіне шихтаның көлемін қоямыз.

Шихтаның оптималді ылғалдылығы оның ең үлкен көлеміне сәйкес келеді. Осы шихтаның оптималді ылғалдылығы агломерациялық күйдіруге жіберіледі.

Агломерацияға арналған қондырғы (сур.4) колосник торы бар темір тигелден (котелка) және моторлы поршенді насостан тұрады.

Тигелдің түбінен торға деиін, шихтаның көлденең кесінді бөлігінен ауаның біркелкі өтуін қамтамасыз ететін аралықты ауалы камера деп аталады.

Ауалы камера насоспен резина шлангасы арқылы баиланысқан.

Насос ауаны шихтаның қабаттары арқылы айдайды. Берілетін ауа мөлшері резина шлангасындағы қысқыш арқылы басқарылады.

Агломерация процесі алдында колосник торында ағаш жаңқаларынан от жағады, оған кокс түйіршіктерін (размер 10...12 мм), салмағы 100...120 г  қосады да насоспен ауа айдалады. Кокс қызған кезде оған дайындалып қойған шихтаны саламыз. Шихтаны тиеу бәрін бірден емес, кокс сөніп қалмас үшін және шихта қабаты төменгі қабаттың жануын қамтамасыз ету үщін бірнеше рет бөліп салады.

Шихтаның жоғарғы қабатының балқуының басталуы, процестің аяқталғанын білдіреді. Сонан соң алынған агломератты суыту үшін шойын плитаның үстіне қояды. Агломераттан жанбай қалған кокстың қалдықтарын алып тастаймыз. Сосын агломераттың жалпы массасын, және майда қалдықтардың (+5 мм и -5 мм) салмағын анықтайды.

Берілген массадан шыққан агломераттың жарамды (+5 мм) массасын (пайызбен) есептеледі.

Агломерация кезінде бақылау керек:

- Шихта қабатындағы температураны термопараның көмегімен белгілейді;

- Шихтаның жану жылдамдығын анықтау;

Күйдіру тигелініңүлестік өнімділігін анықта

Сурет  4. Агломерациялық күйдіру қондырғының схемасы

- Шихтаның жану жылдамдығын (см/с) анықтау үшін , шихтаның қалыңдығын бормен тигелдің сыртынан белгілеп және агломерация басталған уақытты (шихтаны тиегеннен, күйдіру аяқталғанша) белгілеу қажет.

,

мұнда  δ- шихта қабатының қалыңдығы, см;

τ - агломерация уақыты, с.

Темір тигелдің үлес өнімділігін анықтау үшін, тордың ауданын өлшеу керек. Шихтаның массасын және аглоиерация уақытын білгеннен кеиін бір күндік үлес өнімділікті анықтаймыз.

[т/(м2-сут)]:

,

мұнда Q - шихта массасы, т;

F - сечение решетки, м2;

τ   - агломерация уақыты, сут.

Майдаланған агломераттан жалпы күкіртке талдау жасау үшін орташа бөлігін (проба) алынады. Шихтадағы және агломераттағы күкірттің құрамына қарай және өнімнің шығуна байланысты десульфуризация дәрежесі есептеледі.

Агломераттағы күкірттің құрамын анықтау.

Агломераттың орташа бөлігін массасы 3...5 г алып, темір келіде майдалайды. Агломераттың орташа бөлігін массасы 0,3-0,5г алып, алдын ала қыздырылған фарфор қасыққа салып, трубчатой пеште 1000... 10500С температурада 15 минут аралығында ауа ағынында тотықтырады. Ауа 1... 1,5 дм3/ минутына  жылдамдықпен ауаүрлегіш арқылы сорып алынады. Сорып алынған ауа реометр көрсеткіші арқылы басқарылады. Пеш арқылы өтетін ауа тазаланатын болғандықтан, құрғақ және қышқылсыз болуы керек.

  - Есеп мазмұны

1. Агломерациялық күйдіру теориясы.

2. Қондырғы схемасы және жұмыс істеу тәртібі

3. Алынған нәтижелер мен есептер.

  - Бақылау сұрақтары:

1. Агломерациялық күйдірудің  мақсаты

2. Қорғасын концентраттарын күйдіру

3. Агломерат дегеніміз не.

ЛАБОРАТОРиялық жұмыс №2

Қорғасын концентратының реакциялық балқымасы

1. ЖҰмыстың мақсаты мен міндеті: мырыш концентратын әдісімен алу жолымен танысу.

- Қысқаша  ТЕОРиялық  мәлімет

Реакциялық балқыма.  Бұл  тәсіл шағылысу ошағында немесе  горнда    жүргізіледі. Балқыманы  шағылысу ошағында жүргізу үшің алынатын кен немесе шоғыр өте бай болу керек 65-70%Рb.

Тəсіл екі бөлімнен тұрады: Кенді немесе шоғырды жартылай өртейді сонан соң тотықпен сульфидтың арасында алмасу реакциясы жүреді, қорғасын кенін өртеу үшін оны алдымен ұнтақтайды 5-6 мм, ұнтақталған кенді  шағылысу  ошағының  шаңырақ  астына  тиеді, ошақтың  температурасын 500-600°С көтереді (отынды жағу əсерінен) сөйтіп кенді күйдіреді, тұрақты уақытты өткізіп араластыру арқылы  сульфидтың  жақсы  жануына  мүмкіндік  беріп  əрі  балқуына  жол  бермейді 2-3 сағаттай  өртеген  соң  бірінші  бөлімін  бітіреді.

Бірінші бөлімінде  РbS жартылай  РbО  дейін тотығады, ал РbSОН көбінесе өзгеріссіз қалады. Сонан соң екінші бөлімін бастайды.

PbS + 2РЬО 3Рb + SO2 - 219,62кДж;	(1)

Екінші бөлігін жоғарғы температурада (850°С) 3-4 сағаттан жүргізеді, қорғасынды молырақ алу үшін кеннен үрдісті əлденеше қайталайды.

PbS + PbSO42Pb + 2SO2 - 407,05кДж.	     (2)

Егер қорғасын сульфидін күйдірсек, онда белгілі жағдайда сульфид, оксид, қорғасын сульфаты, металдықорғасын, күкіртті газ бір-бірімен әрекеттеседі.

Келтірілген (1) және (2)реакциялардың қарым-қатынасы сақталса, сульфид, оксид, қорғасын сульфатынан теория бойынша  металдытүріндеқорғасын алуға болады. Ал практикада қорғасын оксиді мен қорғасын сульфаты артылып қалады.

Артылып қалған қорғасын сульфаты, сульфидпен әрекеттесіп, оксид құрайды:

PbS + 3PbSO4 = 4РbО + 4SO2 - 718,96кДж.	                            (3)

(1) және (2)реакциялары қайтымды және тепе-теңдік константасы күкіртті ангидрид буының қысымының тепе-теңдігін анықтайды.

Күкіртті ангидрид буының тепе-теңдік қысымы температураға (1) реакция үшін тәуелділігі 6 кестеде келтірілген.

Кесте 6-Күкіртті ангидрид буының тепе-теңдік қысымытемператураға (1) реакция үшін тәуелділігі

| Температура, °С | 692 | 755 | 800 | 847 | 870 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pso2, кПа* | 0,67 | 5,07 | 13,196 | 72,52 | 110,64 |

*1 мм.рт.ст. = 133,3 Па.

(2) реакция үшін тәуелділігі 7 кестеде келтірілген.

Кесте 7 -(2) реакция үшін бу қысымының температурағатәуелділігі

| Температура, °С | 609 | 655 | 700 | 723 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pso2, кПа* | 3,99 | 20,66 | 56,25 | 97,97 |

Белгілі температурамен қысымда күкіртті ангидридте қос бағытта жүретін химиялық тепе-теңдік басталады. Температура көтерілсе, тепе-теңдік бұзылып, реакция солдан оңға қарай қорғасын менкүкіртті ангидрид жағына қарай жүреді. Сонымен температура көтерілгені реакциялық балқыма үшін пайдалы, металдықорғасын көп шығып және  қорғасын сульфидін күйдіру тез жүреді. Сондықтан реакциялықбалқыма 850°С температурадан төмен жүреді, (балқу температурасы: PbS - 1135°С, PbSO4 -1170°С, РbО - 883°С) реакцияда қалған барлық қатысушылардың балқу температурасынан төмен.

Одан жоғары температурада қорғасын оксиді балқып, өлшем салмағы бөлініп, қорғасын оксиді мен сульфид арасындағы контакт бұзылып, қорғасынды жағу тоқтатылады.

Реакциялық балқымаға ең лайықты шикізат ретінде (PbS) концентраты таза қорғасындық жылтыры бар, онда  қорғасын сульфидін оксидтен бөліп, процеске кері әсерін тигізетін қоспалар жоқ. Концентраттың құрамындағы барлық қоспалар реакциялық балқымаға зиян. Ең зиян қоспа ол-кремний оксиді. Концентраттың құрамындағы кремний оксидінің  аз мөлшері реакциялық балқыма процесінде қорғасын сульфиді мен  оксиді силиткат түрінде байланысады:

PbО + SiО2 = PbO∙SiО2;                                                             	(4)

PbSО4 + SiО2 = PbO∙SiО2 + SO2 + ½O2;                                	            (5)

Силикатпен баиланысқан қорғасын  реакциялық балқыма процесінде алынбаиды, сұр шлакқа өтеді. Қорғасынның алынуы қиын болғандықтан реакциялық балқыма жарамсыз болып қалады.

Қорғасынның алынуы бұл жағдаида бастапқы  шикізаттағы кремнидің құрамына баиланысты

- Жұмыс істеу әдістемесі

Тәжірибені жүргізу үшін 200...300 г қорғасын концентратын және 3...4% жылу реттегіш ретінде әктас алынады. Шихта жақсылап араластырылып, темір қалыпқа (противень) салынады. Шихта салынған противень 600°Стемпературада қызып тұрған электр пешіне қойылады. Бұл температурада концентрат тез тотығады. Тотығу 40...60 минутта үздіксіз араластырылып тұру барысында жүргізіледі.

Қорғасын концентратының тотықтырып күйдіргеннен кейін противенді қисайтып, түзілген қорғасынды алдыңғы жағына құйып аламыз. Противеннің алдыңғы жағынақорғасын концентратының қатты күйіп кетпес үшін ағаш көмірін саламыз.

Барлық операция жүргізіліп болғаннан кейін, пештің температурасын 800°С- қа дейін көтереміз. Бұл температурада қорғасынның оксиді мен сульфиді тез байланысқа түседі.

Шихта күйіп не балқып кетпес үшін оны үнемі араластырып отвру қажет.

Араластыру кезінде шихтаны үнемі артқы қабырғаға жинай беру қажат, ал алдыңғы жаққа қорғасынның еріген түрін жинаймыз. Тәжірибе қорғасын түгел жиналып бірпейінше жүреді.

Тәжірибе соңында противеннен шихта қалдығын тазартып аламыз. Сосын противенді пештен шығарып,ағаш көмірі түсіп кетсе оны алып тастаймыз да,  алдын ала бор немесе әк жағылған қалыпқақорғасынды құйып аламыз. Суығанна кейін қорғасында алып өлшейміз.

Есеп мазмұны

Реакционды балқымы бойынша қысқаша теориясы, жұмыс істеу әдістемесін айту, металды қорғасын мен шлактың шығуын есептеу.

Барлық алынған мәліметтер журналға тіркеледі.

| Операция | Температура, 0С | уақыты мин. | Салынды, г |  | Алынды, г |  | Қара қорғасынныңшығуы, % | қорғасынның шығуы % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | концентрата | известняка | Қара қорғасын | қалдық |  |  |
| Рв концентрат тотықтырып күидіру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қорғасын алу |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Бақылау сұрақтары

- Қорғасын концентратының реакционды балқымысы қанша сатыдан тұрады?

- реакционды балқыма қандай температурада жүргізіледі?

- реакционды балқымаға қоспалардың әсері?

- реакционды балқымаға  әк тас не үшін қосылады

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС №3

Күйдірілген қорғасын концентратын тотықсыздандырып балқыту

1. Жұмыстың мақсаты: қорғасын концентратын тотықсыздандырып балқыту, металлургиялық есептер әдісімен, процесс барысымен, бақыту материалдары мен өнімдерімен танысу, бастапқы есеп пен алынған есепті салыстыру.

- ҚЫСҚАША ТЕОРЕТИКАЛЫҚ МАҒЛҰМАТ

Қорғасын  алудың негізгі әдісі агломератты шахталық пеште тотықсыздандырып балқыту, себебі бұл жағдайда оларда тотықсыздандырғыш атмосфераны жасау және реттеу жеңіл. Пештің ерекше қабілеті оның ішкі ошағы мен ошақтан қорғасынды үздіксіз шығаруға арналған сифонның бар болуы.

Шахталық балқытудың мақсаты – Au мен Ag жинақталған металл түріндегі қорғасынның максимальды мөлшерін алу және агломераттағы бос жыныстардың компоненттері еріген үйінді шлак алу. Агломератта мыс пен күкірттің мөлшері жоғары болса, балқытқан кезде штейн.

Агломераттан басқа балқыту процесіне қорғасын өндірісінің қайтымды материалдары да жіберіледі. Флюстерді шихтаны балқытқан кезде қоспайды, себебі агломераттап күйдірген кезде өздігінен балқитын агломерат алынады. Тек жеке жағдайларда ғана шихтаның құрамын қалыптастыру үшін пешке флюстің біраз бөлігін енгізеді.

Сурет 14 . Қорғасын агломератын балқытуға арналған шахталы пештің температуралық зоналары және онда жүретін реакциялар

Шахталық балқытудың отыны – кокс, оның шығыны шихта массасынан 10-15 % құрайды. Кокстың шығыны тәжірибе жүзінде анықталады және көптеген факторларға тәуелді, соның ішіндегі маңыздылары: кокстың сапасы, шихтаның балқығыштығы, балқу сипаты, балқу жылдамдығы, жыл мезгілі және басқалар.     Агломератта қорғасынның мөлшері көп болған сайын, кокстың шығыны артады, себебі тотықтардың үлкен мөлшерін тотықсыздандыру қажеттілігі артады, сонымен қатар агломератта қорғасын мөлшері жоғарылыған сайын, оның пеште тығыздалу қабілеттілігі артады (силикаттардың мөлшерінің көптігі есебінен), бұл жағдайда шихтаның газ өткізгіштігі кемиді және оны жылыту үшін көп кокс қажет болады.

Шахталық пешке тиелген шихта мен кокс бірнеше сағат бойы тиеу орнынан фурма белдеуіне дейін қыздырылған газдар ағынына қарсы түседі. Шихта пеште болған уақыт ішінде физикалық және химиялық өзгерістерге ұшырайды, нәтижесінде жоғарыда айтылған сұық өнімдер мен газдар алынады (сурет 14).

Балқыту процесінің сұйық өнімдері пештің ішкі ошағында жиналады және сол жерде тығыздығы бойынша тұндырылады. Қара қорғасын ішкі ошақтан шығарылып, тазалауға жіберіледі. Шлак штейнмен бірге сыртқы тұндырғышқа жіберіледі, сол жерден штейн одан ары өңдеуге бағытталады, ал шлак әдетте үйіндіге жіберіледі. Бірақ егер шлак мырышқа бай болса, онда оны да ары қарай өңдейді.

Пештен шыққан газдар шаңұстағышта ұсталып, ары қараи газдар атмосфераға, ал шаңдар өңделуге жіберіледі.

Металл оксидтері мына теңдеу боиынша тотықсызданады.

МеОn + mX   Ме + XmOn                                             (27)

Мұнда  X -тотықсыздандырғыш.

Металлургиялық практикада күшті тотықсыздандырғыш - көміртек, көміртек оксиді және сутегі.

Металл оксидтері қатты көміртегімен 2 сатыда тотықсызданады:

МеО + СО = Ме + СО2

+              С+СO2=2СO

МеО + С = Ме + СО

Қатты фаза кезінде тікелей тотықсыздандыру металлургия өндірісінде маңызы шамалы,себебі реакцияға түсетін компоненттердің арасында керекті дəрежеде жанасу мүмкіндігі жоқ.

Тотықсыздандырудан пайда болған жұқа өнім қабатынан соң іс жүзінде реакция тоқтайды. Көмір тотығы тотықсыздандыру үрдісінде негізгі компонент болып табылады. Ол өзі газ күйінде болғандықтан металл тотығымен жақсы жанасып түйіседі. Металл тотығының тотықсыздануы тіпті металл тотығымен көміртегінің арасында түйісу болмаса да жүреді. Осы механизм дұрыс металл тотығының тотықсыздануы сұйық фаза болсада (шлактан)

Толықтыру балқымасында кокс фурма деңгейіне түседі,онда ол тұрақты қабат пайда болады. Берілетін ауадағы оттегімен кокстегі көміртегі жанады, мына реакция бойынша:

С+О2=СО2+Qі(393,5кДж).

Көміртегі газы ошақтың ішіндегі шихтаны аралап жоғары көтеріледі жоғары температурада кокстің көміртегімен реакцияға түседі.

СО2+С=2СО+O2(172,7кДж)

Бұл реакция алмағайып, оның тепетендігі оңға немесе солға жүруі мүмкін температураға байланысты (сурет 8).

Металл тотықтарының тепе-теңдік кисық сызықтары.

Тотықсыздандырып шахталы балқыту кезіндегі шихта компоненттерінің әрекеті

Агломерат осидтер мен силикаттардың күйежентегі болып табылады. Онда қорғасыннан басқа мырыш, мыс, аз мөлшерде асыл металдар, мышьяк, сурьма, висмут, қалайы, сирек және шашыранды элементтер болады

Қорғасын агломератта глет, силикаттар, күрделі оксидтер (ферриттер, плюмбиттер), аз мөлшерде сульфаттар, сульфидтер және металл түрінде болады. Металдық қорғасын агломератты қорғасынның балқу температурасына (327ºС) дейін қыздырғанда, агломераттан балқып төмен қарай басқа металдарды ерітіп ағады.

Глет (PbO) – қорғасынның оңай тотығатын оксиді. О-ны CO2 тотықсыздандыру пештің жоғарғы зонасында 160-185ºС-де әлсіз тотықсыздану атмосферасында басталады:

PbO + C ↔ Pb + CO2 +65,0 кДж.

Шихтаның температурасының өсуі процесті жылдамдатады.

Глет балқығаннан кейін (886ºС) глет пен кокс арасындағы арасындағы жақсарып мына реакция қарқынды жүреді

PbO + C ↔ Pb + CO – 90,5 кДж.

Қорғасын силикаты (хPbO∙ySiO2) 700ºС жоғары температурада балқып, шихта бойымен ағып басқа металдардың оксидтерін ерітеді. Бұның барысында агломерат кесектерінің кеуектілігі өседі, бұл CO-ның кесектің ішкі жағына енуін жеңілдетеді және қорғасынның оксидтерінің, ферриттерінің және басқа да қосылыстарының тотықсыздану процесін жылдамдатады.

Қорғасын силикаты балқыту жағдайында тотықсызданады. Тотықсыздану қатты және сұйық түрде жүзеге асуы мүмкін. Қорғасынның силикаттан тотықсыздануының бірінші сатысы – силикат құрамындағы PbO-ның одан күштірек FeO және CaO негіздерімен ығыстырылуы. Түзілген темір кальцийлі силикат босаған глетті жақсы ерітеді.

Екінші саты – шлак балқымасында еріген глетті CO немесе C тотықсыздандыру:

2PbO∙SiO2 + FeO + CaO + 2CO ↔ 2Pb + FeO∙CaO∙SiO2 + 2CO2

Қорғасын ферриті (nPbO∙mFe2O3) 500-550ºС-де CO оңай және толығымен тотықсызданады:

PbO ∙ Fe2O3 + 2CO = Pb + 2FeO + 2CO2

Қорғасын сульфаты PbSO4   CO-мен сульфидке дейін тотықсызданады:

PbSO4 + 4CO = PbS + 4CO2

Реакция 550ºС жоғары температурада қарқынды жүреді. Қорғасын сульфаты толығымен сульфидке өтеді.

Қорғасын сульфатының біраз мөлшері 800ºС жоғары температурада диссоциацияланауы мүмкін:

РbSO4 = PbO + SO2 + 0,5O2

Түзілген қара қорғасын пештен шығарылып, тазартуға жіберіледі.

Агломератта күкірт  көп болған жағдаида штеин түзіледі. Шахта пештерінің өнімділігі тәулігіне 40-тан  до 100-ге деиін т/м2болады.

3.  ЖұмысТЫ  орындау әдісі

Балқыту алдында шихта құрамын есептеп алу керек.Есепке керекті мәліметтерді оқытушы береді.Есептеу әдісі төменде келтірілген.

Шихта компоненттері 3...5 мм дейін майдалап, араластырып, алдын–ала қыздырылған  графитошамотты или алундты тигельге салынады. Шихта салынған тигельді алдын–ала 1250-1300°С қыздырылған  электр пешіне орналастырады. (сур. 7).

Қыздыру мен балқыту кезінде тотықсыздану реакциясының және сұйық фазаның басталуын қадағалау керек.

Барлық реакция тоқтағаннан кейін (балқыма беті тынышталады) ,тигельді пештен алып, суытады.Суыған тигелден шлакты және қара металлды бір-бірінен ажыратып өлшейді.

Сурет 7. Күйдірілген қорғасын концентратын тотықсыздандырып балқытуға арналған қондырғы

5. Есеп мазмұны

1. Шахта пешінде жүретін физико-химиялық процесстерді сипатта.

2. Қондырғы мен жұмыс жүргізу тәртібіне сипаттама.

3. Берілген және есептелген нәтижелерді салыстыру.

Нәтижелер журналға толтырылады.

| Загружено, г |  | Получено, г |  |  | Выход, % |  |  | Извлече ние свинца в черновой металл, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| агломерата | кокса | Черно вого свинца | шлака | штейна | Черно вого свинца | шлака | штейна |  |

- Бақылау сұрақтары:

1.Шахталы пештің негізгі бөлшектерін атаңыз.

2.Тотықсыздандырып балқытудың мақсаты қандай.

3.Тотықсыздандырып балқыту шихтасының құрамы.

- Тапсырма: шихтаның мөлшері мен құрамын анықтау, күйдірілген қорғасын концентратын тотықсыздандырып балқыту, қара қорғасын, шлак, штеин мөлшерін анықтау.

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС № 4

Күйдірілген мырыш  концентраттарын шаймалау

1. Жұмыстың мақсаты:Сульфидті мырыш концентратын «қайнау қабатында» күйдірумен танысу және концентратың рационалдық құрамын есептеу.

2. Қысқаша теориялық мазмұны

Мырыштың көп бөлігін қазіргі уақытта гидрометаллургиялық тәсілмен алынады. Оның бастапқы сатысы сульфидті мырыш концентратын күйдіру болып табылады. Мырыш концентраттары бір-бірімен құрамы бойынша бөлінеді. Негізгі компонент құрамында : %: 38-62 Zn; 0,7-6,0 Pb; 0,05-4,5 Cu; 0,1-0,3 Cd; 2-13 Fe; 30-34 S.

Мырыш концентратын тотықтырып күйдіргенде гидрометаллургиялық процестің талаптарына сәйкес келетін күйдірінді алуға тырысады. Күйдіру өнімі ұнтақ тәріздес болғаны өте маңызды. Ұнтақ ұсақ болса, оны сілтілеу жылдамдығы да тез болады. Күйдіруді негізінен мырыш оксиді ZnO мен біраз мөлшерде мырыш сульфатын ZnSO4 алумен жүргізген жөн. Сульфатты күйдіру тотықтырып күйдіруге қарағанда төмен температураларда жүретіндігіне, сонымен қатар экономикалық тиімділігіне және мырыш сульфаты суда ериді, ал мырыш оксидін еріту үшін қышқыл қажеттігіне қарамастан барлық мырышты суда еритін сульфатқа ауыстыру дұрыс емес. Себебі мырышты сульфатты ерітіндіден электролиттік бөлу процесінде металл оксидтерін сілтілеу жағдайында қолдануға болатын күкірт қышқылының көп мөлшері түзіледі, құрамында    120-160 г/л  H2SO4 бар қолданылған электролит оксидті күйдірінді үшін жақсы еріткіш.

Сульфатты күйдіріндіні сілтілеу жағдайында қолданылған электролитті еріткіш ретінде пайдалануға болмайды, себебі одан алдын ала қышқылдың артық мөлшерін жоғалту керек. Бұл ZnS-ті  ZnO-ға дейін күйдіруге қарағанда қиын тапсырма. 	Күкірт қышқылының жоғалуының компенсациясы үшін келесі аралықтарда күйдіріндіде 2-3% дейін сульфатты күкіртті қалдырады. Күйдіріндідегі күкірттің қалдық мөлшері 0,5%-дан аспауы керек. Күйдіруді әлсіз қышқылды ерітіндіде қиын еритін мырыштың ферриттерінің, ерітіндіні кремний қышқылымен ластауға себеп болатын мырыш силикатының, сонымен қатар темір мен кремнийдің қышқыл еріткіш оксидтерінің түзілулеріне жол берілмейтіндей етіп жүргізу қажет. Күкірт қышқылын байланысу әдісімен        (>3,5% SO2) алу үшін күйдіру газдары SO2-мен жеткілікті түрде концентрленуі керек. Қайнау қабаты (ҚҚ) пешінде күйдіру келтірілген талаптарды толығымен қанағаттандырады.

Сульфидті мырыш концентратын күйдіру мына реакциялармен көрсетіледі:

2MeS + 3O2 = 2MeO + 2SO2;                                                                      (1)

MeS + 2O2 = MeSO4;                                                                                   (2)

MeS + O2 = Me + SO2.                                                                                 (3)

Мырыш қалайыдан қатты, бірақ күйдірілген мыстан жұмсақ.  Суық мырыш әлсіз және прокатталмайды. 100-150◦С мырыш майысқақ және жұмсақ болады, одан қалыңдығы милиметрдің жүзден бірін құрайтын листтар дайындауға болады. Мырыш 250◦С жоғары температурада өте нәзік болатындығы, сондай оны тез шаңға айналдыруға болады. Құрғақ ауа көмір қышқыл болмаған кезде мырышқа бөлме температурасында әсер етпейді. Ылғал ауа металды тотықтырып оның бетіне сұр түсті жұқа қабыршық (құрамы ZnCO3 ∙ 3Zn(OH)2 түзеді.

Бұл қабыршақ тығыздығы жоғары болғандықтан металл ішіндегі тотығу процессінің ары қарай жүруіне кедергі жасайды.

Су араласқан қышқылдар мырышты сутегі бөле отырып ерітеді. Сілтілер мырышты цинкат түзе отырып ерітеді. Мырыш түсті ауыр металдар ішіндегі ең электрлігі теріс металл және оларды ерітіндіден келесі реакция бойынша ығыстырып шығарады

MeSO4+Zn=ZnSO4+Me                                                    (4)

мұндағы, Ме – Cu, Ni, Co, Pb, Sn.  Металлургия үшін мырыштың қосылыстарының ішіндегі ең маңыздылары күкіртті мырыш, мырыш оксиді (бос және силикаттармен, ферриттермен байланысқан) және мырыш сульфаты. Күкіртті мырыш табиғатта мырыш алдамшысы минералы түрінде немесе сфалерит ZnS, виюртцит ZnS түрінде кездеседі, ZnS-тің балқу температурасы 1650◦С құрайды. Сфалерит металдық темірмен тотықсызданады. Процесс 1167◦С температурада басталып 1250◦С температурада толығымен аяқталады.  Мырыш оксиді, Fe2O3-пен әрекеттесіп, мырыш ферриті деп аталатын nZnO·Fe2O3 түзеді:

MeSO4+Zn=ZnSO4+Me                                              (5)

мұндағы, Ме – Cu, Ni, Co, Pb, Zn. Мырыш ферритінің келесі түрлері белгілі.  Мырыш ферритінің түзілуі 650◦С температурадан басталады; мырыш оксидіне бай ферриттер 1000◦С жоғары температурада түзіледі. Мырыш ферритін металды. мырышқа дейін көміртегімен, көміртегі оксидімен (СО), сутегімен және көмірсутекпен тотықсыздандыруға болады. Ферриттің  тотықсыздану реакциясы мырыш оксидіне қарағанда ақырын жүреді. Мырыш оксиді кремний қышқылымен әрекеттесіп жоғары температурада балқитын силикаттар, сазбалшықтармен әрекеттесіп – балқымайтын мырыш шпинельін түзеді. Мырыш шпинельі күкірт қышқылының суық және әлсіз ерітінділерінде ыдырамайды.

3.  Техникалық құрал-жабдықтар:

- Электропечь;

- Реактор;

- Термопара;

- Милливольтметр;

- Газталдауыш;

- Ауаүрлегіш;

- Аналитикалық таразы;

- Қысқаш;

- Темір қайықша.

- Жұмыс істеу тәртібі

Қорғасын концентратын күйдіру түссіз кварцпен реакторда жүргізіледі.

Реактордың реакциялық бөлімі электропештің алмалы-салмалы бөлігінде орналасқан. Реакторда «қайнау қабаты» құру үшін сульфидті тотықтыратын мөлшерде, төменнен жоғарыға қарай ауа үрлейтін торы бар.  «Қайнау қабаты» күйдіру қондырғысының схемасы 1-суретте көрсетілген.

Пештегі температураны милливольтметра көрсеткіші бойынша хромель-алюмелевой термопарасының көмегімен өлшеніп жазылады.  Шыққан газдар SО2 газын  анықтау үшін газталдауышқа жіберіледі. Газталдауыш схемасы 1 және 2 суретте көрсетілген.

Сурет 1. Қорғасын концентратын «Қайнау қабатында» күйдіру қондырғысының схемасы

1- тиеу тесігі; 2- термопара; 3- реакциялық труба; 4- алмалы-салмалы пеш; 5- «қайнау қабаты»; 6-тор; 7-кран; 8-дрексели с перекисью водорода

Концентратты өлшеу, күйдіру температурасы және уақытын оқытушы белгілейді. Жұмыс мына тәртіп бойынша жүргізіледі. Реакторды қыздыру үшін пеш токқа қосады. Трубаның ішіндегі  температурасы  700-8000С жеткен кезде ауа үрлегішті қосып, ротаметр көрсеткіші бойынша қажетті ауа шығынынын орнатылады. Құйғыштың (воронка) көмегімен концентратты өлшеп құйылады, осы концентраттың құйылу уақыты тәжірибенің басы болып саналады.Тәжірибе барысында алмалы-салмалы пешті ашып процесті бақылауға болады.

Тәжірибенің соңында пеш өшіріліп, реактор суытылып, күйідіні пештен шығарып, темір қасыққа төгіп, суытады. Суытылған күйіндіні өлшеп, келіде майдалап (ступка) және әдістеме бойынша жалпы күкірттің мөлшерін анықтайды. Газталдауышқа қосылған потенциометр диаграммасы бойынша (сурет 2), немесе дрекселден титрленген сынамадан, десульфуризациялаудың екі нәтижесін де салыстырып (күйінді және газ) күкірттің мөлшерін анықтайды.

Сурет 2. Шыққан SО2газын анықтайтынқондырғы схемасы:

1-реакциялық ыдыс; 2-потенциометр; 3-теңестірілмеген көпір ; 4-бақылау шыны

- Қажетті есептер

Төменде келтірілген металлургиялық есептер  өңделетін концентраттардың рационалдық құрамын, ауамен үрлеу, құралатын газдың мөлшері мен құрамын және күйіндінің сапасын анықтау үшін керек

ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС№ 5

Оксидті мырыш кендерін электрбалқыту

- Мақсаты мен міндеті: кен термиялық пеште тотықсыздандыра-айдау арқылы балқытудың практикалық дағдысын игеру.

- Қысқаша теориялық мәлімет

1950-жылдардың басында темір мырыш кендерін және концентраттарды қайта өңдеу процесін шолу кезіндешағылдырғыш пеште мырышты айдау және шойын түрінде темірді алу арқылы оларды балқыту әдісіне сынақ жүргізілді. Мырыш біруақытта толығымен шлак пен шойынды алу арқылы алынды. Жүргізілген бұл сынақ электрлі пеште шлакты балқытуға мүмкіндік берді. Мұндай жағдайда сирек мырышты алу үшін сызылтып бүрку арқылы жаңа түрдегі конденсаторды пайдаланды.Бұл тәжірибе оң нәтижені көрсетті және 1951 жылы шихтаны балқыту арқылы мырышты тазарту үшін өнеркәсіптік электр пеші жасалынды (стерлинг-процесі).

Өңделген технологияға сәйкес, тотыққан мырыш құрамды материалдарды, тотықсыздандырғыш пен флюстерді мұқият араластырады. Материалдың ірілігі маңызды емес, ең бастысы шихта компоненттері аралығындағы байланыс жақсы болғаны маңызды. Шихтаның химиялық құрамына қатаң талаптар қойылмайды. Мырыш концентраты бойынша бағалы, сондай-ақ 20% жуық аз мырыш құрамы тәрізді, осындай аз құрамда темір, қорғасын, кадмий, мыс өңделеді. Балқыту кезінде шихтаның құрамында күкірт пен диоксидтің мөлшері 1% аспауы керек, сондықтан сульфидті материалды алдын ала күйдіреді және агломераттайды.

Бастапқы кезде араласқын шихтаны 850-900°C температурада құбырлы пеште екі сағат ішінде қыздырады, бұл кезде отыннан ұшпалар ұшып шығады,  темірдің үш тотығы шала тотыққа дейін тотықсызданады, әктасты диссоциялайды.

Бір уақытта 2-3т шихтаны тиейді. Балқытылған шлак пен шойын пештің  түбіне жиналады. Пештің табанын доға әрекетінен қорғау үшін шойынның тұрақты қабатымен сақтап тұрады. Шойынмен электр доғасының үздіксіз байланысуын болдырмау үшін шлактың қабатын сақтап тұрады. Шойын  мен шлактың қалдығы шығарылады, мырыш, қорғасын, кадмий және тағы басқа металдардың жұптары, көміртегі оксиді конденсаторға жіберіледі. Процес кезінде шихта құрамындағы мырыштың көп мөлшері тотықсызданады және бос жыныстардың балқытылуына және сұйық шлактың түзілуіне дейін шығарылады. Мұндай жағдайда электр доғаның шихтағы тікелей әсері шектелген. Шихтаға жылу радиация арқылы беріледі. Доға электрод  пен шлак аралығында анық көрінеді. Доға температурасы 3000-4000°C дейін жетеді, ал пештің қабырғасының қызып кетуін және бос жынысты элементтердің тотықсыздануын болдырмау үшін ваннадағы температура1450°С жуық болады.

Электр пеште көміртектің артық мөлшері қажет емес, өйткені бұл пешті кокспен толтырып тастайды. Сондықтан бұл конденсация жағдайы нашар және қалдық газдардың 1000°C температураға дейін жоғарылауымен көміртектің жеткіліксіздігі болмайды, бұл кезде газдардың жылдам суытылуы көп мөлшерде пусьердің пайда болуын болдырмайды. Артық көміртегі қажетсіз, өйткені бос жыныстардың компоненттері тотықсызданады және жартылай ұшып кетеді, лезде мырыштың конденсациясына әсер етеді. Сондықтан мырыштың, қорғасынның, кадмий мен темірдің бір бөлігінің тотықсыздануы үшін көміртектің қажетті мөлшерін ғана пешке жібереді. Темірді шлакта тотықсызданбаған күйде қалдырады 1,5-6%; бұл кремний, магний, кальцийді тотықсыздандырмау үшін жүргізіледі. Кальций оксидінің кремний оксидіне ара қатынасы шлактың бөлігін сақтап тұрады. Мұндай шлак пештен 1350° температурада шығару кезінде шлак жеткілікті аққыштыққа ие болады, шойыннан бөлініп шығады да, шихтадан мырыштың көп мөлшерін айырудан кейін балқытылады.

Қорытпаларда мырыштың тотықсыздану теориясы

Қорытпаларда мырыштың тотықсыздануы тікелей және екі сатылы тотықсыздану арқылы жүреді:

( ZnO) + C = Zn + CO

C + CO2 = 2CO

( ZnO) + CO = Zn + CO2

(МеО) + C = Zn + CO

Қазіргі уақытта жұмыстың көптігіне қарамастан тікелей және екі сатылы (жанама) тотықсыздану туралы бірдей көзқарас жоқ.

Тотықсыздандырғыштардың 850-1850 К температура аралығында ZnO мырыш оксидіменара қатынасы бойынша реакциялық қабілеттілігі 1-суретте келтірілген, 1700 К кезінде тотықсыздандырғыштың көміртектің реакциялық қабілеттілігі CH4, H2және СО қарағанда жоғары.

1250° C кезінде көміртегі оксиді (II)қорытпасынан мырыштың кинетикалық қисық тотықсыздануы 2-суретте келтірілген, 15 минутішінде мырыштың тотықсыздану дәрежесі 92%құрайды.

Суретте қорытпада FeO жоғарылаған кезде мырышта  тотықсыздану дәрежесі артады, мырыштың тотықсыздану процесі 1250°C кезінде 10 минутта аяқталады. Мырыштан тотықсызданатын темір ZnO-мен реттеледі, оны металға дейін тотықсыздандырады: FeO + CO = Fe +CO2, Fe + ZnO = Zn + FeO.

Шлакты қорытпалардан мырыштың тотықсыздануы кезінде CaF2, Na2O процесті едәуір жылдамдатады, ал P2O5тотықсыздану жылдамдығын төмендетеді.

Сурет 2. Қорытпада мырыштың тотықсыздану кинетикасы

3. ТЕХНИКАЛЫҚ АСПАПТЫҚ ҚҰРАЛ, ЖАБДЫҚ:

Зертханалық жұмыс жүргізілетін қондырғының сызбасы 1-суретте келтірілген.Қондырғы ОСУ-80 трансформаторынан, электродты ауыстыру механизмінің графитті тигелді бір электродты доғалы пештен, қуаттылықты бір қалыпты реттеу қондырғысынан, бақылау-өлшеуіш аспаптардан, сорғыш желдеткіштен түрады.

4. ЖҰМЫСТЫҢ ОРЫНДАЛУ ТӘРТІБІ

Есептеу арқылы табылған шихта компоненттерінің мөлшері (мырыш кені, кокс және әктас) өлшенеді және шикізат қорабында араластырылады. Шихтаның жалпы мөлшері 1,5 кг аспауы тиіс.J = 500-600 A және U=30-40 В кезінде, алдын ала 60-80 минут аралығында доғалы графитті тигельді қыздыру жүргізіледі. Қыздырғаннан кейін тигельге әрбір 5-7 минут сайын шихтаның барлығы (100-200г-нан) салынып отырады. Балқыту оқытушының қатысуымен 60 минут аралығында жүргізіледі. Балқыту кезеңінде шихтаның балқытылуын, әсіресе ферросилиций балқымасын бақылауға болады

Пешті тек қана қорғаныш көзілдіктер арқылы ғана қарау керек. Пешпен жұмыс жасағанда міндетті түрде халат кию керек. Қолдарына мауыт (суконные) қолғаптары болуы тиіс.

Балқыту соңында электрод көтеріледі. Пеш трансформатордан ажыратылады. Тигельді суытылған соң 8-10 сағат аралығында пештен суырып алынады. Одан кейін ол уатылады.Суытылғаннан кейін заттар тигельде тотықсызданады. Шлак пен металды қорытпа бір – біріненмұқият бөлініп шығады да, оларды жеке –жеке өлшейді, әрі қарай теміп мен мырышта талданады. Газды фазаға мырышты алу дәрежесі формула бойынша есептеледі:

Сурет 5. Мырышты кендерді электр арқылы балқытуға арналған зертханалық қондырғының схемасы.

1– пеш қаптамасы, 2 – хромды магнезитті футеровка, 3 – көміртек графитті табаны, 4 – графитті тигель, 5 – көміртек графитті «тірек» , 6 – ОСУ-80 трансформаторы, 7 –терристорлы реттеуіш, 8 –графитті электрод, 9 – төменгі ток өткізгіш, 10 –13 – бақылаушы амперметрлер мен вольтметрлер, 14 – токты ауыстыру механизмі, 15 –қысқа желісінің иілгіш бөлігі, 16 – пештің қақпағы, 17 – ажыратқыш.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Электрлі пеште мырыш кендерін қайта өңдеу тәжірибесі.

2. Тотықсыздандырғыштың ZnO мырыш оксидімен ара қатынасы бойынша реакциялық қабілеттілігі.

3. Қорытпада Zn тотықсыздану кинетикасы.

7. ТАПСЫРМА: Оксидті мырыш кендерін электр арқылы балқыту процесінің маңыздылығын түсіндіру. Кен-термиялық пеште мырыш кендерін тотықсыздандыра-айдау арқылы балқытуды жүргізу.

ВИРТУАЛДЫ ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №6

ШЕЕЛИТТІ СОДА ҚОСПАСЫМЕН КҮЙЕЖЕНТЕКТЕЛЕУ ЖӘНЕ ШЕЕЛИТ КОНЦЕНТРАТЫН ШАЙМАЛАУ

1. МАҚСАТЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ: вольфрам алу дәрежесіне және шаймалау кезінде қоспа қалдықтарын жою үрдісіне шеелитті күйежентектелеу параметрлерінің әсерін зерттеуде студенттердің дағдыларын қалыптастыру.

2. ҚЫСҚАША ТЕОРИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР

Вольфрамның 15 минералы белгілі, оның ішінде аса маңызды тәжірибелік мәнге вольфрамит және шеелит минералдары жатады.

Шеелит (СаWO4) – табиғи таза кальций вольфраматы. Концентраттарындағы негізгі қоспа қалдықтар – кремнезем, пирит, халькопирит, касситерит, кейде молибден, мышьяк және т.б. металдардың сульфидтері.

Шеелит концентратын күйежентектелеу оны алудың негізгі өндірістік әдісі болып есептелінеді (сурет 1).

Шеелит концентратын содамен күйежентектелеу 800-9000С температурасында жүргізіледі.

Шеелит концентратын содамен күйежентектелеу кезінде судың шығынын азайту және бос кальций оксидінің болдырмау мақсатында кальцийді қиын еритін силикатқа айналдыру үшін  шихтаға кварц құмын қосады.

СаWO4 + Na2СO3 + SiO2= Na2WO4 + CaSiO3 + CO2                                  (18)

Вольфрамның ерітіндіге ерітіп алу дәрежесін жоғарылату үшін шихтаға соданы артығымен ендіреді (50-100%).

Шеелит концентратын содамен күйежентектелеу әдісінің сызбанұсқасы 8-ші суретте берілген.

Содалық күйежентектерді шаймалау. Содалық күйежентектерді сумен шаймалау кезінде ерітіндіге натрий вольфраматы мен қоспалардың еріген тұздары өтеді: натрий силикаты Na2SiO3, натрий фосфаты мен арсенаты Na2HPO4 и Na2НAsO4,  натрий молибдаты Na2МоO4, натрий сульфаты Na2SO4 және реакцияға түспеген су. Шаймалау қалдықтарында вольфрамитті өңдеуде темір мен марганецтің оксидтері мен гидраттары, шеелитті өңдеу кезінде кальций силикаты мен ерімеген минералдар жинақталады.

Шаймалауды 80-900С болаттан жасалған аппараттарда жүргізеді. Шаймалау кезінде вольфрамат 98% толықтай ерітіндіге өтеді. Натрий вольфраматының қанық ерітінділері 1,26-1,40 тығыздығына ие, ол WO3 ерітіндідегі 190-270 г/дм3  концентрациясына тең болады. Шаймалау қалдықтарында WO3 қалдығы 1,5-2 пайызды құрайды. 2%-дан жоғары WO3  қалдықтарын үрдістің бастапқы кезеңіне, яғни шихталауға қайтарылады.

Қоспа қалдықтарынан тазарту. Натрий вольфраматының ерітінділерінде әдетте кремний, фосфор, мышьяк, молибден, күкірт қалдықтары кездеседі.

Кремний, фосфор, мышьяк қосылыстары вольфрам қышқылының тұнбаға түсіруін қиындатады, сондай-ақ вольфрам қышқылын алу операцияларында вольфрамның жоғалтуына себеп болады. Қажетті тазалықты вольфрам қышқылын алу үшін ерітінділерді қоспа қалдықтарынан тазарту керек. Ерітіндіде  SiO2 мөлшері WO3 мөлшерінен 0,1% жоғары болғанда тазартылады. Ерітіндіні тұз қышқылымен немесе аммоний хлорымен рН = 8-9 дейін бейтараптандыру кезінде және оны қайнатқанда кремний қышқылы коагуляцияланып, көлемді тұнба түрінде тұнбаға түседі.

Na2SiO3+2H2O →  H2SiO3↓ + 2NaOH                                                   (19)

Фосфор мен мышьяктан ерітіндіні тазарту кезінде аммонийлі-магнийлі тазарту жетілдірілген әдіс, мұнда аз еритін  аммонийлі-магнийлі фосфаттар мен арсенаттар ерітіндіден тұнбаға түседі.

Na2HPO4+MgCl2+NH4OH=Mg(NH4)PO4 + 2NaCl+H2O                     (20)

Na2HAsO4+MgCl2+NH4OH=Mg(NH4)AsO4 + 2NaCl+H2O                  (21)

Аммонийлі-магнийлі тұздар ерігіштігі жоғары қышқылды фосфаттар мен арсенаттар күйінде гидролизденеді.

Mg(NH4)PO4 + H2O   = MgНPO4 + NH4ОН                                        (22)

Сондықтан, ерітіндіде гидролиздің алдын алу үшін аммиактың біршама артығымен ерітіндіге қосады.

Егер натрий вольфраматының ерітіндісінде молибденнің мөлшері 0,3 г/дм3.-нен көп болған жағдайда, онда одан тазарту жұмыстары жүргізіледі. Өндірісте вольфрамды молибденнен тазартудың бір ғана әдісі бар – молибденнің трисульфидін MoS3 тұнбаға түсіру. Бұл әдіс молибден мен вольфрамның сульфотұздарының пайда болу жағдайларының ерекшелігіне негізделген.

Ерітіндіге Na2S қоспасын Na2MoO4 қосылысы пайда болғанша (аз артығымен) қосқан дұрыс.

Көбіне молибденнің сульфо тұзы пайда болғанша қосылады.

Na2MoO4 + 4NaHS = Na2MoS4 + 4NaOH                                            (23)

Ерітінді рН 2,5-3,0 болғанша қышқылдан кезде сульфотұз ыдырап, аз еритін молибденнің трисульфидібөлініп тұнбаға түседі.

Шеелит концентраты

майдалау

Сода                                                  Кварц құмы

Шихталау

күйежентектелеу

күйежентек

Су 		                   (Na2WO4, Na2SiO3 және  қоспалар)

Шаймалау

Сүзгілеу

Қалдықтар үйіндіге шығарылады

Ертінді (Na2WO4, Na2SiO3 және қоспалар)

Қоспалардан тазарту

Қоспалардың үйінділі кектері

HCl			Ерітінді Na2WO4

___Вольфрам қышқылын тұнбалау_

Аналық ерітінді		                Н2WO4 тұнбасы

Трапқа                                        Сүзгілеу және жуу

Н2WO4		                      Жуу сулары

Кептіру және қыздыру

Вольфрам ангидриді

Сурет 8. Шеелит концентратын содамен күйежентектелеу әдісінің сызбанұсқасы

Na2MoS4 + 2НСl = MoS3 + 2NaCl + H2S                                            (24)

Ерітіндіні кремний, фосфор мен мышьяктан тазартуды болат ыдыстағы қалақшалы араластырғышы бар орындарда жүргізеді, молибденнен тазарту үшін коррозиядан қорғану мақсатында гуммирленген реакторларда жүргізеді.

Қоспалардан вольфрамат натрий ерітіндісін тазартудың сызбанұсқасы 9-ші суретте көрсетілген.

Вольфрам қышқылын алу. Натрий вольфраматының ерітіндісінен вольфрам қышқылын алу үшін тұз қышқылын  қолданады.

Na2WO4 + 2HCl = H2WO4  + 2NaCl                                                  (25)

Алынатын тұнбаның сипаты бастапқы ерітіндінің концентрациясына, температурасына, оны алу жолына тәуелді.

Қайнауға жақын қалған тұз қышқылына (20-30 пайыз концентрациялы) белгілі бір жылдамдықпен 80-900С-қа дейін ысытылған натрий вольфраматының ерітіндісін құяды, мұнда WO3 110-120 г/дм3 концентрациялы болу керек.

Қышқылдың тазалығы мен бөлшектерінің мөлшері  алынатын ерітіндінің тығыздығына байланысты, ерітіндіні 7-12% шеңберінде ұстап тұрады. Алынған вольфрам қышқылын хлорлы натрийден және басқа да қоспалардан тазарту үшін 5-6 рет жуылады. Ерітіндіден тұнбаға түсіру арқылы алу пайызы 98-99% шеңберінде болады. Мұндағы жуу кезінде  жоғалтатын WO3 мөлшері - 0,3-0,4%  тең.

Вольфрам триоксидін вольфрам қышқылын күйдіру кезінде алынады:

H2WO4=WO3+H2O                                                                             (26)

Вольфрам қышқыоы 5000С-та толығымен суын жоғалтады. Вольфрам қышқылын 750-8500С-қа ысытатын сыртқыэлектрлі қыздырғышы бар айналмалы барабан тәрізді пеште күйдіреді.  Ал лабораториялық жағдайда муфель пешінде күйдіріледі.

3. ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР, ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТРУМЕНТАЛДЫ ҚҰРАЛДАР

Келесі құрал-жабдықтар қолданылады:

1. Муфель пеші

2. Темір противень

3. Ұсақтағыш ступка

4. Фарфор тигелі

5. Тигель қысқыштары, темір шпательдер

6. Термопара және милливольтметр

7. Шеелит

8. Кварц құмы

9.Кальцинирленген сода

10.Селитра

11.Шаймалаушы

12.Араластырғыш

13.Тұз қышқылы (ρ=1,19)

14.Азот қышқылы

15.Шыны воронка

16.Қағаз фильтрлер

Қауіпсіздік техникасы бойынша ұсынымдар

Студент жұмысқа мұғаліммен көрсетілген қауіпсіздік техникасының инструктажын өткеннен кейін жұмысқа жіберіледі.

Концентратты содамен күйежентектелеу кезінде конентратты араластыру өшірілген  пеште істелінеді, күйежентектелеу сорғыш тяга іске қосылып тұрған кезде ғана жасалынады, үрдістің соңында тигель жалаңаш қолмен ұстауға болмайды, оны салқындағанша күту қажет.

Қышқылдармен жұмыс істеу тек сорғыш шкафта іске асырылады

4. ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ

1. Шихталау. Шеелит концентратының белгілі мөлшерін есепке алынған сода мөлшерімен араластырады. Соданың мөлшері теориялық есептеудегі шыққан мөлшерден 15пайыз артығымен алынады. Алынған шеелит пен сода қоспасына кварц құмын қосады

Күйежентектелеу муфель пешінде 950 0С –та 1-2 сағатта темір тигельдерде жүргізіледі. Күйежентеклетеу кезіндеәрбір 5-10 минутта шихтаны темір араластырғышпен араластыру керек. Күйежентекті суытылған кезінде темір ступкада майдаланып, өлшенеді.

2. Шаймалау. Майдаланған күйежентек сумен шыны стаканда шаймаланады. Су күйежентекке С:Қ=4:1 мөлшерінде қосылады, 1-1,5 сағат ішінде 500С-та араластыру арқылы шаймаланады. Ждуылған сулар мен фильтрат біріктіріледі.

Кремнийден тазарту шыны ыдыста жүргізіледі. Ерітінді рН = 8 – 9-ға дейін тұз қышқылымен бейтараптандырады. Қышқылдық әмбебап қағаз индикаторымен бақыланып отырылады.  Ерітінді 10-20 минутқайнатылып, суығаннан кейін сүзгіленеді.

Вольфрам қышқылын тұнбаға түсіру келесідей іске асады: есептелінген тұз қышқылының мөлшерін 10%-дық азот қышқылының ерітіндісін қоса отырып 70-800С-қа дейін қыздырылады. Қышқылдардың ыстық қоспасына ыстылыған натрий вольфраматының ерітіндісін аз мөлшермен қосады. Алынған пульпаны қайнатып, тұнбаға түсіруге қояды, декантация арқылы ерітінді алынып, тұнба ыстық сумен жуылады, сүзгіленіп, муфель пешінде 7000С-та күйдіріледі.

Есеп талаптары

Жұмыстың мазмұнын түсіндірмелермен, реакцияларымен, есептерімен айтып беру. Операцияның сызбасын жасау, жұмыс нәтижесін келтіру, концентраттан вольфрамды алу пайызын есептеу, қорытынды жасау.

Натрий вольфраматының ерітіндісі (Si, P, As, Mo қоспалы)

HCl  немесе  NH4Cl

Кремнийден тазарту

Тұндыру және декантация

NH4OH

Ерітінді    MgCl2 			            H2SiO3 тұнбасы

Фосфор мен мышьяктан тазарту

Қайта өңдеу

Тұндыру және декантация

Тұнба

Na2S ерітіндісі

Қалдық үйінді               HCl

Сүзгілеу

Молибденнен тазарту

Натрий вольфраматының                              MoS3 тұнбасы

таза ерітіндісі

Ерітіндіден вольфрамды алу

9-шы сурет. Натрий вольфраматының ерітіндісін қоспалардан тазарту әдісінің сызба нұсқасы

.

- БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

- Шеелит концентратын содамен күйежентектелеу кезінде шихтаға қандай мақсатпен кварц құмы қосылады?

- Күйежентектелеудің технологиялық режимін түсіндіру.

- Неге шихтаға соданы артығымен қосады?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС№ 7

Сульфидті  молибден  концентратына оттегіні үрлеудің әсері.

1.МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ: сульфидті молибден концентратының тотықтандырғыш күйдіруін зерттеу әдістерін және шикізат пен күкіртті газдарды талдау әдістерін меңгеру.

2. ҚЫСҚАША ТЕОРИЯЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕР

Сульфидті молибден концентратын алудың негізгі  әдістеріне: концентратты күйдіру арқылы силикотермия әдісімен ферромолибденді алу, көміртекпен тотықсыздандыру, алюмотерия арқылы; күйдіру арқылы әртүрлі еріткіштермен шаймалау, мысалы, аммиакпен, гидроксид ерітінділерімен, сілтілік металдардың карбонаттарымен; әкпен немесе темір күйежентектермен шихталарды күйдіру арқылы кальций молибдаты немесе темір молибдатын алу, одан  ферромолибден алу; молибден триоксидін газға айналдыру (возгонка) арқылы күйдіру; содамен, көмірмен бірге сульфидтермен немесе натрий сульфатымен күйежентектелеу,сумен шаймалау, трисульфид молибденін тұнбаға түсіру; натрий хлоридімен хлоридайналдыру немесе тікелей хлорлау (молибдені бар полиметалды кендерге қолданылады); гидрометаллургиялық әдістер: азот қышқылын қоса отырып (кекйде оттегі алмастырылады) жоғарғы қысымда және температурада автоклавпен шаймалау, сілтілік металдардың гипохлориттерін қолдана отырып кәдімгі температура мен қысымда шаймалау.

Молибденит концентраттарын тотықтандырғыш күйдіруіндегі негізгі мақсаты – молибденнің сульфидті формасынан МоS2  оттекті МоО3 қосылысына келесі реакция бойынша айналдыру:

МоS2 + 3,5О2 = МоО3 + 2SО2

Мұнда   температураның әсері келесі теңдеумен сипатталады:

= -265680 – 8,125∙Т∙lgT + 83,25∙Т		           		      (27)

5000С-та тотықтандырудың бір өнімі – МоО3 болады. 6000С-та   МоS2 мен О2 арасындағы әрекеттесу келесідей іске асады:

МоS2 + 3,5О2 = МоО3 + 2SО2

МоS2 + 6МоО3 = 7МоО2 + 2SО2

МоО2 + 0,5О2 = МоО3

4000С-та   реакцияның жүргендігі білінбейді. Минералдың әрбір дәні оттектік қабатпен қапталған. Тотығу үлгінің бүкіл массасы бойынша жүреді.

МоS2 қайнаулы қабатты пештегі тотықтану кинетикасы бойынша ақпарат берілген. 1-ші суретте көрсетілгендей, 6000С-та тотықтану үрдісі 10-12 минут ішінде аяқталады. «Байқалатын» үрдістің белсендіру энергиясы 43 ккал/моль-ге тең, ол  үрдістің кинетикалық облыста жүргендігін көрсетеді.

4000С-та МоS2  тотықтануы диффузиялық облыста жүреді, мұнда МоS2 дәнінің МоО3 тәрізді аз қабаты пайда болады.

Молибден концентраттарын күйдіруде пештердегі температура 6000С-тан аспау қажет., мұнда тез ұшқыш МоО3  пайда болып, ұшып кетуі мүмкін. Сұйық МоО3-тің бу қысымы (Тпл =7950С) болатын теңдеу:

lgP = 8,26 – 7685 / T    (мм.рт.ст.)						      (28)

Ол 8000С-та 12,6 мм.рт.ст., 9000С - 51,3 мм.рт.ст., 10000С – 167,5 мм.рт.ст. және 11550С - 760 мм.рт.ст. қысымдық көрсеткішке ие болады.

Күйдіру кезінде молибден сульфидімен бір уақытта концентратта болатын басқа да металдардың сульфидтері тотықтанып, кейде сульфаттар мен тотықты оксидтер құрылады.

Молибден концентраттарын күйдірген кезде бірқатар молибдені бар химиялық қосылыстар пайда болады: молибден оксиді (IV) МоО2, СаМоО4, СuМоО4, FeМоО4 молибдаттары  және т.б. бастапқы концентраттардың тазалығына байланысты,  молибаттардың пайда болу мүмкіндігі төмендейді.

Молибдаттар келесідей реакциялар бойынша пайда болады:

МеО + МоО3 = МеМоО4

MeSO4 + МоО3 = МеМоО4 + SO3 (SO2, O2)

MeCO3 + МоО3 = МеМоО4 + CO2

СаМоО4 келесі реакцияға сәйкес пайда болады:

СаО + МоО3 = СаМоО4

бұл реакцияның  келесідей теңдеумен сипатталады:

= 250 – 39,8Т (ккал)						      (29)

Яғни, 300К кезінде реакцияның   - 11690 кал тең болады.

Реакция  550-6000С температурасында үдемелі жүреді, СаСО3 беткейлік қабатындағы СаМоО4 құралған тығыз қабықшамен диффузиялық кедергілермен шектеледі.

MgМоО4 келесі реакцияға сәйкес пайда болады:

MgО + МоО3 = MgМоО4 (

MgСО3 + МоО3 = MgМоО4  + СО2   (

FeМоО4 келесі реакцияға сәйкес пайда болады:

FeО + МоО3 = FeМоО4           500-7000С температурада

СuМоО4 қосылысы СuО және  CuSO4 мен МоО3 қосылыстарымен 300-7000С температура интервалында пайда болады. Мұнда балқу кезінде 2 түрлі молибдаттың пайда болуы мүмкін:

3СuО ∙ 2МоО4  (Тбал=8500С)  және СuО ∙ МоО4  (Тбал=8700С).

ZnMoO4 қосылысы 600-7000С температурада ZnО және  MoO3 қосылыстарынан пайда болады. Ол конгруэнтті түрде  9900С-та балқиды.

PbMoO4 қосылысы Т > 5500С температурада келесі реакцияға сәйкес пайда болады:

PbSO4 + МоО3 = PbМоО4 + SO2

Ол 10630С-та ыдыраусыз балқи бастайды.

Молибден концентраттарын күйдіру үшін азөнімді көпподты күйдіру пештерін және қайналмалы қабатты пештерді қолданылады. 12- және 16-подты пештер 580-5900С деңгейіндегі температураны ұстап тұруға және десульфуризация жоғарғы деңгейін сқтауға мүмкіндік береді. Бірақ олар аз өнімді болғандықтан, түрлі түсті металлургияда молибден концентраттарын көбіне қайналмалы қабатты пештерде күйдіреді.

Өңдеуге түскен молибден концентраты құрамы келесідей болады: 75-95% молибден және рений сульфиді, қоспа металдардың сульфидтері: темір, мыс, мырыш, қорғасын тәрізді металдар, сондай ақ кендік емес қоспалар: кремний, алюминий оксидтері, кальций, магний карбонаттары.

Молибден концентратында молибденнің мөлшері 45-55% айызды құраса, күкірт мөлшері 30-35% құрайды. Күйдіру күкіртті жою мақсатында жасалынады. Күйдірілген концентратта сульфаттық және сульфидтік күкірт болмауы қажет, себеі олар ерітіндіде тез ериді, күйдірмелелрді гидрометаллургиялық өңдеудегі ерітінділерді ластайды. Пештерде тотықтырғыш атмосфераның болуын қамтамасыз ету үшін концентраттағы бос көміртек, майлар мен флотореагенттерді өртеу ұшыру керек. Флотореагенттердің арасындағы коллекторлардың ізін қалдырмай жою қажет, себебі олар сульфидтер мен оксидтерді гидрофобты ететін қабат түзеді. Концентраттың суға малынуының азаюы молибденнің гидрометаллургиялық өңдеуде ерітіндіге шығу деңгейін төмендетеді.

Күкіртті газдарды газ фазасына шығаратын молибден концентратын тотықтырып күйдірудің отандық және шетелдік технологиялар SO2 газын алуды көздейді. Мұнда осы газдарға ренийдің көп бөлігі және молибден оксидінің азғана бөлшегі өтеді.

3. ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР, ТЕХНИКАЛЫҚ ИНСТРУМЕНТАЛДЫ ҚҰРАЛДАР

Сульфидті молибден концентратының тотықтандырғыш күйдіруінің құрылғысы, химиялық ыдыстары, аналитикалық таразы.

4. ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ТӘРТІБІ

Зертханалық жұмыстарды жүргізген кезде 2-ші суретте сызбанұсқасы көрсетілген құрылғы қолданылады. Құрылғы ауа беру жүйесінен, карборунд ысытқыштары бар түтікшелі пештен, температураны бақылау мен реттеу жүйесінен құралады. Тәжірибені жүргізуде ауа компрессор (8) арқылы пешке реометр (7) арқылы беріледі. Электрпештің қыздырылуы  РНО-250 трансформаторы (2) арқылы жүзеге асады. Үрдістің температурасын бақылау кварц қаптамадағы ПП-1 типтес термопарасы (5) арқылы жүзеге асады. Екінші ретті құрал ретінде КСП-4 потенциометрі (6) қолданылады.

5. ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ ТӘРТІБІ МЕН АЛЫНАТЫН НӘТИЖЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ

1) Барлық жүйені герметизациясын тексеріледі.

2) Электрпешін тоқ көзіне қосып, құралда қажетті температураны бекітеді.

3)  фарфор түтікшеге ауа компрессор арқылы беріледі. Ауаны беру жылдамдығы реометрмен бақыланады.

4) сол уақытта сульфидтік молибден концентратыныңы аналитикалық таразыда өлшенген 0,5-1,0г массасын дайындайды. Берілген температураны құрал көрсеткен жағдайда сушашқыш насосты қосып сульфидті молибден концентраты смалынған қалақшаны электрпешіне қысқыштар көмегімен салып, 30-6 минут пеште күйдіреді.

Күйдіру кезінде пайда болған күкіртті газ сутегі пероксиді ерітіндісі бар колба арқылы өткізген кезде күкірт қышқылы  H2SO4 пайда болады.

SO2+H2O2 ↔ H2SO4,                           				              (30)

Алынған күкірт қышқылын тәжірибе температурасына және колчеданның массасына қарай 0,1, 0,5 немесе 1М концентрациялы NaOH ерітіндісімен титрлейді.

Титрлеуді метил оранж индикаторын қоса отырып жүргізеді, ерітінді түсі алқызыл түстен сары түске ауысқанша титрлейді.

Бөлініп шыққан  SO2  мөлшері келесі формулалармен анықталынады:

СSO2=0.032 ·V – NaOH-тың 1М ерітіндісімен титрлегенде,

СSO2= V· 0,016 – NaOH-тың 0,5М ерітіндісімен титрлегенде,

СSO2=V · 0,0032 – NaOH-тың 0,1М ерітіндісімен титрлегенде,

Мұндағы V – титрлеуге кеткен NaOH көлемі, мл.

7. ТАПСЫРМА. сульфидтік молибдендік концентратты берілген температурада күйдіруін жүргізу, қышқылдың концентрациясын анықтау, үрдістің негізгі көрсеткіштерін анықтау.

8.  БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

- Сульфидтік молибдендік концентратты күйдірудің химизмі.

- Күйдірудің деңгейі мен жылдамдығын анықтайтын факторлар.

- Күйдірудің деңгейі мен жылдамдығын анықтау.

### Даулетбаева Д.А.

«Молибден, вольфрам, қорғасын және мырыш металлургиясы»

пәнінен  зертханалық жүмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

5В050700 «Металлургия»

мамандығында оқитын студенттерге арналған

Шығаруға жіберілді,  2016ж.

Қағаз форматы, офсетті баспа А4  1/16

Типография қағазы. Көлемі      2.0  б.б.қ.

Тираж 100 экз. Заказ№

©М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің шығарым баспасы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы. 5