Ф.7.03-03

ОРАЛБАЕВ АСЫЛБЕК БАЙСЕИТҰЛЫ

«Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар»  пәні бойынша практикалық сабаққа арналған әдістемелік нұсқау.

ШЫМКЕНТ - 2017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Жаратылыстану-педагогикалық факультеті

«Физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы

Оралбаев Асылбек Байсеитұлы

«Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар» пәні бойынша 6М060400  мамандығына практикалық сабаққа арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ.

ШЫМКЕНТ- 2017

УДК 530.145 (075.8)

ББК 22.314

Әдістемелік оқу құралын М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетінің оқу әдістемелік кеңесі баспаға ұсынған. №    хаттама    2017 ж.

О-65 Оралбаев А.Б.

Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар   пәні бойынша практикалық сабаққа арналған әдістемелік нұсқау, - Шымкент, 2017. 52  бет.

Бұл әдістемелік нұсқау  6М060400 – «Физика» мамандықтары магистранттарына арналған. Практикалық сабақтар бойынша есептер  жинағы оқу жоспарының  талаптарына сай құрылған . Әдістемелік нұсқауда тұтас орта физикасындағы кристаллдық құрылымдар, фазалық ауысулар, қатты денелерде кездесетін ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар  қарастырылған. Осы қорытпалардың кристалл торының трансляциялық симметриясы, негізгі формулалары  қарастырылған.  Жалпы бұл әдістемелік нұсқау  ғылыми педагогикалық мамандықтағы магистранттарға қажет болып табылады.

Рецензенттер:

Нысанов Е.А.  – физика-математика ғылымдарының докторы, профессор

Саидахметов П.А. – физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент

«Физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы мәжілісінде (хаттама №10,  «26» 05. 2017ж.) және «Жаратылыстану-педагогикалық» факультетінің әдістемелік комиссиясында (хаттама №     «   »            2017ж.)  қаралды және баспаға ұсынылды.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Әдістемелік кеңесінде қаралды  және баспаға ұсынылды. (хаттама №_______ «      »               2017ж.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2017 ж.

Шығарылымға жауапты: Оралбаев А.Б.

Мазмұны

| Кіріспе | ....5 |
| --- | --- |
| І Бөлім.Тұтас орта физикасының есептері. 1.1 Есептерді шығару үшін жалпы әдістемелік нұсқаулар | ....8 |
| 1.2 Тұтас орта физикасынан практикалық сабақтардың жоспары. Кристаллдық тордың параметрі, элементар ұяшықтар | ....9 |
| 1.3 Кристаллография элементтері Есеп шығару үлгілері. | ...12 |
| 1.4 Есептерді шығару және талдау. | ...16 |
| 1.5 Төменгі температурада Дебай бойынша кристаллдың мольдік жылу сыйымдылығы. | ...17 |
| ІІ Бөлім.Тұтас орта физикасынан есептерді шығару әдістемелері. | ...21 |
| 2.1 Абсолют ноль кезіндегі электрондардың орташа энергиясы. | ...21 |
| 2.2Қатты денелердің жылулық қасиеттері | ...24 |
| 2.3Қатты дене тақырыбына есептерді шығару үлгілері | ...29 |
| 2.4Жылу сыйымдылықтың классикалық теориясы | ...31 |
| 2.5Мессбауэр эффектісі | ...36 |
| 2.6Қатты денелердің электрлік,магниттік қасиеттері | ...39 |
| Қорытынды | ...47 |
| Пайдаланылған әдебиеттер тізімі | ...49 |

К І Р І С П Е

Заманауи физиканың дамуы негізінен 20 ғасырдың басынан 1900 жылдан бастап Макс Планктың жылулық сәуле шығарудың теориялық негізін өрнектейтін формулаларды қорытып шығаруынан (бұл формулалар М.Планк формулалары деп аталады) бастама алады.  Осы Планктың жаңалықтары кванттық теорияның үдемелі түрде дамуына алып келді. Бұл теориялық физикадағы күрделі өзгерістер жалпы тұтас орта физикасының қарқынды дамуына  себеп болды.

Тұтас орта физикасының дамуына  жартылай өткізгіштер физикасының, диэлектриктердің физикасының, лазерлердің, микрофизиканың, элементар бөлшектер физикасының  қарқынды дамуларын атап өтуге болады.

Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар -бұл тұтас орта физикасының металлдар менен қорытпалар немесе мартенситтік фазалық ауысулар саласына жатады.  Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар пәнін  оқытудың негізгі мақсаты менен  міндетіне мыналарды атауға болады:

Аталған  «Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар» курсы басқа арнайы білім беретін пәндермен қатар физиктерді теориялық, практикалық  дайындаудың негізі болып табылады және физиктерді табысты жұмыс істеу үшін фундаментальді база ролін атқарады.

Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар пәнінің мақсаты физика курсына негізделген немесе  ғылымның даму барысында физикадан бөлініп шыққан пәндерді табысты игере алатын  магистранттарды  дайындау.

Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар пәні  дамуының қарқыны және оның техникамен тығыз байланысты, оқытушылардың алдына мынадай мәселелер қояды:

Магистранттардың  дүниеге көзқарасын қалыптастыру;

Қатты денелердің  физикалық негіздерін, зерттеудің, өлшеудің және диагностикалық әдістерін терең оқытып, студентерді дайындау;

Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар туралы, қазіргі заманғы ғылым ретінде, анық және толық түсінік беру.

«Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар» пәнін игеру үшін математиканы, информатиканы және жоғары оқу орнының бағдарламасы бойынша физиканы білу керек.

«Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар» пәнінен оқып-білгеннен кейін магистранттар  алдыңғы курстарда оқылған ғылыми-жаратылыстану базасына келесідегідей материалдарды меңгеруі тиіс:

Жоғары математиканы, векторлық алгебраны, дифференциалдық және интегралық есептеуді, дифференциалды теңдеулерді, операторлық есептеулерді, жалпы химияны, статистиканы  және ықтималдылықтар  теориясы элементтерін меңгереді.

«Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар» пәнінен оқытудың нәтижесінде, магистрант  мамандарды даярлаудағы кәсіптік деңгейі жоғарылайды, қажетті дағдыларды алып, оларды меңгереді.

Қазіргі заманғы металлофизиканың негізгі мәселелерінің бірі ол  металдардың, олардың қорытпаларының электрондық және атомдық- кристаллдық құрылымын зерттеу, олардың физикалық-химиялық қасиеттерін, сондай-ақ металлдар мен қорытпаларды өндеу және механикалық, термиялық өндеуде болатын процесстерді зерттеу болып табылады.

Металлтану саласының міндеті қорытпалар құрамының,құрылымының және қасиеттерінің арасындағы байланысты табу, сондай-ақ сыртқы әсерлерден олардың түрлерінің (қыздыруға, шынықтыруға, химиялық әсерлерге) өзгеру зандылықтарын анықтау, қазіргі заманғы техниканың, өндірістің жаңа талабына сай қажетті материалдарды жасау.

Осыған байланысты  мақсаты жалпы қатты денелердегі, соның ішіндегі Fe–Mn–Si, Ni–Ti (нитиноль), Сu–Zn–Al, Мп–Сu, Co–Cr тағы басқа да қорытпалар ішіндегі   кездесетін есте сақтау құбылысының табиғатын, магниттік, мартенситтік фазалық ауысуларды зерттеу болатын.

Мұндағы негізгі зерттеу объектісі Fe–Mn–Si, Ni–Ti (нитиноль) қорытпалары, ондағы есте сақтау құбылысы эффектісінің табиғатына магниттік, мартенситтік фазалық ауысудың әсерлері.

Осы айтылғандарға сәйкес қатты денелердегі негізгі фазалық ауысуларды зерттеу, әсіресе,  мартенситтік фазалық ауысуларды зерттеу негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Термосерпімді мартенситтік ауысудың ашылуы бұл жаңа құбылыстың ашылуы. Г.В.Курдюмовтың басқаруымен [1] орындалған зерттеулер – бұл металлдар физикасындағы ХХ-ғасырдағы ең ірі жаңалықтардың бірі болып табылады.

Жалпы есте сақтау қабілеті бар қорытпалардың ерекше қасиеттеріне сәйкес техниканың көптеген салаларында пайдаланып, іске асып жатқаны белгілі. Бұл қорытпалардың механикалық қасиеттері, беріктілігі, пластикалық қасиеттері жоғары болғандықтан өндірісте, медицинада,газ құбырларында,  техникада кеңінен қолданыс тауып жатыр.

Сонымен қатар, есте сақтау қабілеті бар Ni–Ti (нитиноль), Сu–Zn–Al, Co–Cr тағы басқа да қорытпалар ішінде Ni–Ti қорытпасы жүйелі түрде зерттеліп, оның биологиялық үйлесімділігі анықталып, канцерогендік қасиеттері зерттеліп, бірнеше циклде жұмыс жасалуы анықталып, практикада медицинаның көптеген салаларында пайдаланып жатыр.

Жалпы есте сақтау қабілеті бар қорытпалардың ерекше қасиеттеріне сәйкес техниканың көптеген салаларында пайдаланып, іске асып жатқаны белгілі. Бұл қорытпалардың механикалық қасиеттері, беріктілігі, пластикалық қасиеттері жоғары болғандықтан өндірісте, техникада кеңінен қолданыс тауып жатыр.Сонымен қатар, есте сақтау қабілеті бар Ni–Ti (нитиноль) қорытпасы жүйелі түрде зерттеліп, оның биологиялық үйлесімділігі анықталып, канцерогендік қасиеттері зерттеліп, бірнеше циклде жұмыс жасалуы анықталып, практикада медицинаның көптеген салаларында пайдаланып жатыр.

Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар  медицинада, техникада, өндірісте кеңінен  қолдану тауып   жатқан  салалардан  көптеген мысалдар келтіруге болады.

Қазіргі  уақытта  мұндай  қорытпалардан   тот  баспайтын  болаттан  жасалған  Харингтон  стерженін атауға борлады.  Бұл  тот  баспайтын  болаттарға – ауада, теніз және өзен  суында  кейбір  әрекетті  ортада  коррозияға  ұшырамайтын  болат,  мыс, хром-никельді ( хром 18%, никель 9 %)  хромды  (хром 13–27%) болаттар жатады.

І Бөлім.Тұтас орта физикасының есептері.

1.1 Есептерді шығару  үшін жалпы әдістемелік нұсқаулар

- Әрбір магистрант өз мамандығына байланысты тұтас орта  физикасы  курсын оқыған уақытта тақырыпқа байланысты әр саладан 5- 6 есепті өздігінен шығара білуі керек.

- Өзіндік бақылау жұмысын орындайтын магистрант нұсқалар кестесіндегі өзінің шифрына сәйкес есептерді шығаруы керек.

- Бақылау жұмысын мектептік дәптерге орындау керек,  оның бетінде магистрант туралы және оқу орны туралы толық мағлұмат болуы керек.

- Бақылау жұмысындағы есептердің шарттарын толық жазу және оқытушының ескертпесі үшін дәптер бетінде арнайы орын қалдыру керек.

- Бақылау жұмысының соңында әр магистрант физиканы оқығанда қандай оқу құралдарын пайдаланғанын көрсетуі керек. (Оқулықтың аты, авторы, оқулықтың басылған жылы). Бұл, студентке бақылау жұмысын аяқтау үшін, оқытушының нені толығырақ оқу керектігіне қажет.

- Резенция үшін бір ғана жұмыс өткізу керек. Бір қатені қайталамау үшін, келесі жұмысты, бірінші жұмысты тексергеннен кейін барып өткізу керек.

- Егер магистранттың бақылау жұмысы резенциядан өтпесе яғни оның бақылау жұмысы қате болса сол жұмысты басынан дұрыстап шығарып қайтадан өткізуі керек. Қайтадан өткізетін жұмысты, қате жұмыспен қосып өткізу керек.

- Есептелген бақылау жұмыстарын магистрант емтихан қабылдайтын оқытушыға ұсынылады. Емтихан уақытысында магистрант бақылау жұмысында шығарылған есептерге түсініктеме беруі керек.

- Есептердің шешімдерін қысқа етіп түсіндіруі керек. Керек болған жағдайда сызбасын сызып көрсетуі қажет.

- Есептің шешімін жалпы түрде көрсету керек. Яғни, алдымен есепке қажетті формулаларды қортып, ізделінетін белгісіздерді формула түрінде өрнектеу керек. Содан соң формулаладағы шамалардың сан мәндерін қойып, белгісіз шаманы анықтау керек.

- Дұрыс жауабын алғаннан кейін есептің дұрыс екенін тексеру үшін таңбалардың орнына бірліктерді қойып есептеу керек. Осы жағдайда алынған нәтижелер, студент өзі шығарған нәтижесімен сәйкес екендігіне көз жеткізуі керек. Егер нәтиже сәйкес келмесе, есеп дұрыс шығарылмаған.

- Есепті шығарған кезде оны тек СИ(Халықаралық) жүйесіндегі бірліктермен есептеу керек.

- Формула бойынша есептегенде және жауабын жазған кезде сандарды былай жазу керек: Мысалы ;

- Белгісізді  есептегенде жуық есептеу ережесін пайдалануға болады. Ереже бойынша соңғы жауабын үш мәнді белгілі санмен жазамыз. Есепті калькулятордың көмегімен шығарғанда да осы ереже пайданылады.

Практикалық сабақтың тақырыптық жоспары

- Модуль.

- Кристаллдық решетканың параметрі, элементар ұяшықтар.

- Жылу сыйымдылықтың классикалық теориясы

- Эйнштейн теориясы

- Дебайдың  жылу сыйымдылығы

- Мессбауэр эффектісі.

- Кристаллл денелердің жылулық ұлғайуы.

- Кристаллдардың жылу өткізгіштігі.

- Модуль.

- Кристаллдардың электр өткізгіштігінің классикалық теориясы.

- Кристаллдардағы электрондар.

- Ферми таралуы.

- Кристаллдағы диффузия.

- Холл эффектісі.

- Магнниттік қасиеттер.

- Магниттік резонанс

- Қорытынды сабақ.

1.2 Тұтас орта физикасынан практикалық сабақтардың жоспары

Кристалллдық  тордың  параметрі, элементар ұяшықтар.

А) қарапайым

Б) көлемдік центрленген

В) қыры бойынша центрленген

- Кристалллдың молярдық көлемі

мұндағы -молярлық масса:    кристалллдың тығыздығы, -элементар ұяшықтың көлемі.

Кубтық сингониянның көлемі  ………..

Гексогональді сингониянның көлемі   ………..

бұндағы а және с- решетканың параметрлері.

Гексагональді ұяшықтың параметрі болса, оның көлемі   тең болады.

- Есеп. Куб құрылысты көлемдік центрленген кристаллдың бір ойығына (ячейка) қанша атом келеді.

Есепті талдау және шығару

Түйінде орналасқан әрбір атом (А) сегіз шектес ойыққа тән және қарапайым ойық берілген торды сипаттайтын бөлшектері орналасқан, ең кіші параллелепипед ретінде анықталады. Бір ойықтың түйінде орналасқан әрбір атомның үлесі 1/8 құрайды.

Ойық түйіндегі мұндай атомдар ү, яғни олардың ойыққа қосқан үлесі 18 ·8=1

атомға тең.Ойық центрінде орналасқан (В) атом, тек қана осы ойыққа тән. Сондықтан,

оның үлесі 1 атомға тең. Олай болса, әрбір қарапайым ойыққа небәрі 1+1=2 атом

сәйкес келеді.

2. Кристалллдағы элементар  ұяшықтардың (ячейка) саны  z

1 моль кристалллдағы элементар ұяшықтардың саны  былай анықталады.

бұндағы k-химиялық формуладағы бірдей атомдардың саны, мысалы        Ag, немесе Br  саны . Авогадро саны;  элементар ұяшыққа келетін бірдей атомдардың саны.

Бірлік көлемдегі элементтар ұяшықтар санын мына өрнек  арқылы анықтаймыз.

немесе

егер   болса,

Кристалллдағы элементар  ұяшықтардың  (ячейка) саны  z  көлем бірлігіндегі:

z =ρk·Nan·µ

ρ-тығыздық, k- химиялық қосылыстар,Νа-Авогадро саны, n-элементар  ұяшықтағы  бірдей атомдардың саны, µ-мольдік масса.

3.Есеп. Көлемі V= 1м3 мыс кристаллының (куб формалы қыры бойынша центрленген) қарапайым  ұяшығының санын анықтаңыздар.

Талдау және шығару:

ρ = 8,9·103кг/м3

n= 4	Қыры бойынша центрленген куб торда бір қарапайым

V= 1м3	ойыққа келетін бірдей атомдардың саны n= 4 (кестеден).

μ = 64·10-3 кг/м3	Жалпы жағдайда қарапайым ойықтардың саны:

z = ?                                                 z =ρk·Nan·µ.

Бірдей атомдардан тұратын кристаллл үшін k = 1. Сондықтан 1м3 көлемдегі қарапайым ойықтардың саны

z = ρNаnμ , z = 8,9∙103∙6,02∙10234∙64∙10-3 = 2,1·10-28.

- Куб формалы тордың диаметрі (а) а=3nµκρNа

Кубтік  ұяшықтың  параметрі  мына өрнек арқылы анықтаймыз.

Кубтық  тордың көрші атомдарының ара қашықтығы мына өрнекпен анықталады.

Егер атом қабырғаның ортасында болса   …………..                     d=/

Егер атом ұяшықтың центрінде болса  …………..                      d=

4. Ұяшықтардың түйіндерімен, жазықтықтарын белгілеу үшін арнайы индекстер пайдаланылады. Түйіндердің индексі екі квадрат жақшамен қоршалады  егер индекс теріс болса, оның үстіне сызықша қойылады.

5. Бағыттардың индексі бір квадрат жақшамен қоршалады . , Егер түзу кординатаның бас нүктесі арқылы өтсе, былай белгіленеді     .

6. Куб ұяшықтарының жүргізілген түзудің  бірдей периодтары мына өрнекпен анықталады.

Мұндағы а- решетканың параметрі.

7. Кубтық ұяшықта жүргізілген екі түзудің арасындағы бұрыш ,       және  мына өрнекпен анықталады.

8. Миллер индексі (жазықтықтар) жай жақшамен қоршалады , теріс индекстер де   сол жазықтықтарды көрсетеді.

9. Кордината осьтерін жазықтықпен қия отырып, кесінділер алуға болады. Миллер индексінің кері шамалары осьтің кесінділеріне тең болады.   .   Координата осін жазықтықпен қисақ   алынынатын шамалар кіші кесінділер болады.

10. Екі жазықтықтың   арасындағы бұрыш мынаған тең.

Түзу мен жазықтықтың    арасындағы бұрыш мына өрнекпен анықталады.

1.3 Кристаллография элементтері

Есеп шығару үлгілері.

Қабырғасының ортасында атомы бар кубтық тордың, бір элементар ұяшығына келетін атом санын анықтау қажет.

Шешімі

Бұндай кубтық тордың элементар ұяшығында екі түрлі түйін болады: 1.А- кубтың төбелерінде, 2. В- қабырғасынның диагональдарының қиылысқан нүктесінде.

түйін

(1)

Кальцийдің молярлық пішіні     мұндағы - кальцийдің тығыздығы;  оның молярлық массасы.

Мұндағы бір ұяшыққа келетін атом саны, (1) формулаға  және шамаларын қоя отырып, мына формуланы аламыз.

Осыдан

(2)

және шамаларын (2)  формулаға қоя отырып ұяшықттың параметрін анықтаймыз

Қарапайым геометриялық есептеулер арқылы, жақын орналасқан атомдардың ара-қашықтығын анықтаймыз.

3есеп. Қарапайым куб решетканың  және  түйіндері арқылы өтетін түзудің индекстерін жазу керек.

Шешімі

Бұл есепті екі түрлі тәсілмен шешуге болады:  1тәсіл бойынша қарапайым кубтық ұяшықтың түйіндерін     белгілеп алып, сол түйіндерден түзуді жүргіземіз.

2 тәсіл. Бұл аналитикалық тәсіл. Кеңістіктегі екі нүкте арқылы   өтетін түзудің аналитикалық теңдеуі мына төмендегі формуладай болады.

(1)

Теңдіктің бөлімінде тұрған шамалар түзу косинусының бағыттауышысына пропорционал. Бұл шамалар бүтін болғандықтан түзу бағытының индексі деп қарастыруға болады. 1ші формуланың бөліміне түйін индекстерінің шамаларын қоя отырып,

аламыз:

Жоғарыда көрсетілген шамалар арқылы белгісіз бағыттың индексін анықтаймыз.

4 есеп.  Көрсетілген түйіндер        арқылы өтетін жазықтықтың (Миллер) индексін жазу керек. Тор қарапайым, кубтық. Бұл есептің екі түрлі шешімі болады.

1 тәсіл. Жазықтықтың кордината осьтерін қиып өткендегі кесінділерін анықтаймыз. 2, 1, 1.

Алынған шамалардың кері шамаларын табамыз   осы шамалардың ортақ бөлімін тауып 2, сол санға көбейтеміз. (1,2,2) табылған индекстер Миллер индексі болады.

2 тәсіл. Кеңістікте үш нүкте  ,,  арқылы өтетін жазықтықтың теңдеуін мына анықтауыш арқылы табамыз.

Біздің жағдайда:          осы шамаларды жоғардағы анықтауышқа қоя отырып

.

Соңғы теңдеудегі  x,y,z тің коэфиценттері Миллердің индексі болады.   (1,2,2).

3.Куб формалы тордың диаметрі (а) а=3nµκρNа

2 есеп. Таза натрийдің салыстырмалы атомдық массасы 23, тығыздығы 0,97·103 болса, оның торының периоды және атомының диаметрі неге тең?

Талдау және шығару:

μ = 23·103 кг/моль

ρ = 0,97·103 кг/м3	Таза натрий куб құрылысты көлемдік центрленген. Олай

Nа = 6,02·1023 моль-1  	болса көлемі α3 ойыққа 2 атом, ол әрбір атомға ойықтың

α=?, d=?	α32 көлемі сәйкес келеді. Натрийдің тығыздығы

Ρ =  μNа·α33 , бұдан α=32μNа∙ρ ,

α=32∙23∙1036,02∙1023∙0,97∙103  ≈4,3∙103(м)

Құрлысы осындай болғанда жақын жанасатын атомдар түйінде және ойықтың центрінде орналасады, басқаша айтқанда кубтың кеңістік диогоналының жартысы түйісетін (жданасатын) атомдардың радюстарының қосындысына тең, яғни атомның диаметріне (d) прп-пар:

d= α32 =3232μNа∙ρ,   d = 3,7∙10-10(м)

4. Классикалық жылу сыйымдылық теориясы бойынша химиялық қарапайым (бірдей атомдардан тұрады) қатты денелердің мольдік ішкі энергиясы:

Wµ=3RT

R-мольдік газ тұрақтысы, Т- термодинамикалық температура.

5. Дюлонг-Пти заңы: Сµ= 3R, Сµ =25·103 Дж/моль·К

4.Есеп. Жылу сыйымдылықтың классикалық теориясы бойынша мыстың

меншікті жылу сыйымдылығы неге тең?

Талдау және шығару:

Жылу сыйымдылықтың классикалық теориясы бойынша мыстың мольдік

жылу сиымдылығы (кез келген химиялық қарапайым кристаллдық дененің)

Сµ =25·103 Дж/моль·К

Меншікті жылу сыйымдылық пен мольдік жылу сыйымдылық арасындағы байланыс:

с =  сμμ , мұнда μ- элементтің мольдік массасы:

с = 2564∙10-3 ≈0,39∙103Дж/кг∙К.

Аллюминий үшін  μ = 27∙10-3кг/моль

Сондықтан        с = сμμ = 2527∙10-3 =0,92∙103(Джкг∙К)

1.4 Есептерді шығару және талдау.

6.Эйнштейннің кванттық жылу сыйымдылық теориясы бойынша кристалллдың  мольдік  жылу сыйымдылығы төмендегі формуламен анықталады (тұрақты көлемде):

Сµ= 3R ( θЕТ )2   еθеТ(еθеТ-1)2

мұнда, θЕ=hωκ – Эйнштейннің сипаттамалы температурасы,

е≈2,7 –натурал натурал логарифмнің негізі, ℏ=һ2π –(һ- Планк тұрақтысы) тұрақты

сан, ω – тор тербелістің жилігі.

5.Есеп. Эйнштейннің жылу сыйымдылықтың кванттық теориясын пайдаланып, тұрақты көлемдегі, температура Т = 2000К болғанда алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығын есептеңіздер. Алюминий үшін Эйнштейннің сипаттамалық температурасын (θЕ) 3000К деп алыңыздар.

Талдау және шығару:

Т=200°К    θЕ=300°К

μ = 27·10-3кг/моль	                   Дененің меншікті жылу сыйымдылығын (с) мольдік

R= 8,31 Дж/мольК		жылу сыйымдылық (Сμ) арқылы өрнектейік:

с= ?	с = сμμ                            (1 )

Эйнштейн теориясы бойынша тұрақты көлемдегі мольдік жылу сыйымдылықты төмендегі формуламен  өрнектеуге болады:

Сµ= 3R ( θЕТ )2   еθеТ(еθеТ-1)2                               (2 )

(1 ) өрнекке (2 ) формуладан мольдік сыйымдылықтың (сμ) мәнін қоялық:

С = 3Rμ( θЕТ )2   еθеТ(еθеТ-1)2

Сан мәндерін есептейік:

с = 3∙8,3121∙10-3 3002002е300200е300200-12 = 24,9327∙10-3·2,25е32е32-12 ≈770 Дж/кг·К

  - Төменгі температурада Дебай бойынша  кристаллдың мольдік  жылу сыйымдылығы

(Т≪θД):

Сµ= 15π45 R (ТθД)2  ,

мұнда θД- Дебайдың сипаттамалы температурасы:

θД=ℏωmахk , мұнда ωmах – тордың қалыпты тербелісінің ең үлкен жилігі, k- толқындық сан, ℏ- Планк тұрақтысы (һ) арқылы анықталатын шама   (ℏ=һ2π).

6 есеп. Массасы 20г. Nасl кристаллын Т1 = 2°К температурадан Т2= 4°К дейін қыздыру үшін қанша жылу қажет? Nасl кристаллы үшін Дебайдың сипаттамалық температурасы 320°К және Т≪θд  шарты орындалады деп есептеңіздер.

Талдау және шығару :

m= 20·10-3кг

Т1 = 2°К	Денені Т1 температурадан Т2 дейін қыздыруға

Т2= 4°К	қажет жылу ΔQ

Өд = 320°К

R= 8,31 Дж/мольК	             ΔQ = Т1Т2СтdТ,

Δθ = ?	мұнда, Ст- дененің жылу сыйымдылығы. Дененің

Жылу сыйымдылығы мен мольдік жылу сыйымдылығының арасындағы байланыс: Ст=μсμμ, мұнда Nасl үшін:

μ = 5,85·10-3кг/моль

Сондықтан  ΔQ = Т1Т2СтdТ.

Жалпы жағдайда сμ- температураға қатысты күрделі функция, сондықтан оны интеграл белгісінің алдына шығаруға болмайды. Бірақ Т≪ θд шарты орындалғандықтан, Дебайдың шекті заңын пайдаланып, ΔQ мәнін табуды жеңілдетуге болады, ол бойынша

Сμ= 12π45R Тθд3

Сондықтан    ΔQ = 12π45∙mμRθд3Т1Т2Т3dТ.

Интегралдайық:

ΔQ = 12π45∙mμRθд3Т244-Т144= 3π4mR5μθд3Т24-Т14

ΔQ = 3∙3,142∙20∙10-3∙8,315∙58,5∙10-33202∙44-22=1,22∙10-3(Дж).

7 есеп. Бос орынның пайда болу энергиясын W= 1эВ деп есептеп, бөлме температурасында кристалллда  пайда болатын бос орын санын есептеңіздер.

Талдау және шығару:

Салыстырмалы бос орын саны      nnо =10-0,43WkТ

Т- бөлме температурасы, ол Т = 300°К.

Онда  kТ = 1,38·10-23∙300=4,14∙10-21Дж немесе  4,14∙10-211,6∙10-19=0,025 эВ,

nnо = 10-0,4310,025≈10-17.

8 есеп. Таза жартылай өткізгіштерді шығарып алатын осы заманғы техника арқылы құрамындағы қоспасы небәрі 10-9%  аспайтын таза германий жасауға болады. 1см3 германийдегі қоспа атомдарының санын есептеңіздер.

Талдау және шығару:

1см3германийде Nа∙ρμ ·10-6 атом бар, мұнда, μ = 73 · 10-3кг/моль, ρ =5,4·103кг/м2

Осы мәндер арқылы 1 см3 көлеміндегі қоспа атомның саны

10-7∙Nа∙ρμ∙10-6=4∙1011атом.

8. Металлдағы еркін электронның Т= О°К кезіндегі максимум энергиясы (Ферми энергиясы):

WФmах = ℏ22m  3π2n23  немесе  WФmах = ℏ28m  3πn23  ,

мұнда m – электронның массасы, n- бірлік көлеміндегі атом саны.

7 есеп. Таза жартылай өткізгіштерді шығарып алатын осы заманғы техника құрамындағы қоспасы небәрі 10-9%  аспайтын таза германий жасауға болады. 1 см3 германийдегі қоспа атомдарының санын есептеңіздер.

Талдау және шығару:

1 см3 германийде Nа·ρμ·10-6 атом бар, мұнда,

μ = 73·10-3кг/мольь, ρ = 5,4·103кг/м3

Осы мәндер арқылы 1см3 көлеміндегі қоспа атомының саны 10-7·

Nа∙ρμ∙10-6=4∙1011атом.

10. есеп. Ферми деңгейіндегі металлдағы электронның энергиясы шамамен 10эВ. Классикалық электрондық теория бойынша электронның энергиясы қандай температурада осы шамаға тең болады?

Талдау және есептеу:

Классикалық электрондық теория бойынша электронның орташа энергиясы –kТ, мұнда, k- Больцман тұрақтысы, ол k = 1,38·1023Дж/К. Электрон энергиясы 10эВ болу үшін температура Тф= Wфk тең болу керек.

Тф = 1,6∙10-19∙101,38∙1023=12∙104К

1эВ = 1,6·10-19Дж. Олай болса, барлық мүмкін болатын температураның барлығында, металлдағы электрондық газға идеал газ түрінде қарастыруға болмайды. Металлдағы өткізгіш электрондардың жиынтығы кванттық теория заңдарына бағынады.

ІІ  Бөлім.Тұтас орта физикасынан есептерді шығару әдістемелері.

2.1 Абсолют  нөль  кезіндегі  электронның  орташа  энергиясы.

10 есеп. Металдағы (мыс) еркін электрондардыңтТ = 0°К температурадағы максимум энергиясын Wф (Ферми энергиясы) есептеңіздер. Әрбір мыс атомына бір валенттілік электрон келеді деп аламыз.

Талдау және шығару:

m = 9,1·10-31кг		Т = 0°К температурада металлдағы электрондардың

ħ = 1,05·10-34Дж·с         максимум мәні металлдағы еркін

электрондардың концентрациясына байланысты:

n = 8,5· 10-28м2

Wmах = ?	               WФmах = ℏ22m  3π2n23

Мыс үшін еркін электрондардың концентрациясы есебінде n =  Nа·ρμ формуламен тапқанбыз.

Сан мәндерін қойып есептейік:

WФmах = ℏ22m33π2n2=1,05∙10-3422∙9,1∙10-313∙9,86∙8,5∙10-282=1,18·10-18(Дж)

1эВ = 1,6·10-19 Дж екендігін ескеріп электронвольтқа ауыстырайық:

WФmах = 7,4эВ

Wор = 35 Wmах ,

Есеп 11. Абсолют нөль  температурада толтырылған металлдың жоғары энергетикалық деңгейіндегі электронның ең үлкен (mах) энергиясын қалыпты температурада Ферми деңгейіндегі электрон энергиясымен салыстырыңыздар.

Талдау және шығару:

Абсолют нөл температурада толтырылған металдың жоғары энергетикалық деңгейіндегі электронның ең үлкен энергиясы

WФmах = ℏ28m33π2n2                                               (1)

Қалыпты температурадағы Фермидің энергетикалық деңгейі:

WФ =һ22m  33n8π2                                                                          (2)

(1 ) өрнекті (2 ) бөлейік:

WфmахWф=һ28m33πn2һ22n33n8π2=1439π2n239π264π2=39π2n26439n264π2=39π2∙n2∙64π264∙9π2

=π3π4 = π3π  = 3,14·1,46 = 4,6

Олай болса, абсолют нөлде толтырылған жоғарғы энергетикалық деңгей үшін электронның ең үлкен энергиясы қалыпты температурадағы энергиядан 4,6 есе артық.

10. Қалыпты температурадағы  Фермидің  энергетикалық  деңгейі:

WФ =һ22m  33n8π2

11. Металлдарда түзілген энергетикалық  деңгейлердің параметрі:

А =еWФkТ .

12. Түзілу температурасы:

Тkр =2πℏ2km ·n23

13. ΔW≪kТ шарты орындалғанда жартылай өткізгіштің меншікті электр өткізгіштік коэффициентінің (γ) – температураға тәуелділігі γ=γ0еΔW2kТ , мұнда γ0 – температураға  тәуелсіз көбейткіш және ол Т→∞   ұмтылғанда барлық валенттік электрондар өткізгіштік зонасына өткендегі (γ-) мәнін сипатайды, ΔW- тиым салынған зонаның ені.

12 есеп. Кремнийден жасалған үлгіні t1=10°С-ға дейін қыздырады. Оның меншікті өткізгіштегі қанша есе артады? Кремний үшін тиым салынған зонаның ені ΔW = 1,1эВ.

Талдау және шығару:

Т1 = 273°К	Жартылай өткізгіштердің

Т2 = 283°К	меншікті өткізгіштігі (γ)

k = 1,38·10-23 Дж/к	температураға (Т) байланысты:

ΔW= 1,1эВ = 1,1∙10-19Дж = 1,76·10-19 Дж.

γ = γоеΔW2kТ,

γ =  ?

Мұнда, γо- тұрақты шама, ΔW- тиым салынған зонаның ені.

Онда    γ1γ2= еΔW2kТ1еΔW2kТ1 = ехр ΔW2k1Т1-1Т2,

γ1γ2=ехр1,76∙10-1921,38∙10231273-1283 = 2,28

14. Меншікті  өткізгіштігі  бар  жартылай өткізгіштің кедергісінің температуралық коэффициенті:

α=-ΔW2k∙1Т2 , мұнда ΔW – активтендіру энергиясы.

12 есеп. Меншікті өткізгіштігі бар жартылай өткізгіштердің кедергісінің температуралық коэффициентінің формуласын қорытып шығарыңыздар:

Талдау және шығару:

Анықтама бойынша кедергінің температуралық коэффициенті:

α = 1RdRdТ   мұнда R = R∞ еΔW2kТ . Осы өрнекті температура бойынша дифференциалдайық:

dRdТ=R∞ еΔW2kТΔW2k-1Т2=-RΔW2k1Т2=αR ,

α=-ΔW2k1Т2 .

7 есеп. Бос орынның пайда болу энергиясын W= 1эВ деп есептеп, бөлме температурасында кристалллда пайда болатын бос орын санын есептеңіздер.

Талдау және шығару:

Салыстырмалы бос орын саны      nnо =10-0,43WkТ

Т- бөлме температурасы, ол Т = 300°К.

Онда   kТ = 1,38·10-23∙300=4,14∙10-21Дж   немесе   4,14∙10-211,6∙10-19=0,025 эВ,

nnо = 10-0,4310,025≈10-17.

8 есеп. Таза жартылай өткізгіштерді шығарып алатын осы заманғы техника арқылы құрамындағы қоспасы небәрі 10-9%  аспайтын таза германий жасауға болады. 1см3 германийдегі қоспа атомдарының санын есептеңіздер.

Талдау және шығару:

1см3германийде Nа∙ρμ ·10-6 атом бар, мұнда, μ = 73 · 10-3кг/моль, ρ =5,4·103кг/м2

Осы мәндер арқылы 1 см3 көлеміндегі қоспа атомның саны

10-7∙Nа∙ρμ∙10-6=4∙1011атом.

9 есеп. Кристаллдағы әрбір мыс атомына бір-бірден еркін электрон келетіндігін ескеріп, мыстағы өткізігіштік электрондардың   концентрациясын есептеңіздер.

Талдау және шығару:

Өткізгіш  электрондардың   концентрациясы  бірлік  көлеміндегі  мыс атомның  санына  тең:

n= Nа∙ρμ,  мұнда, Nа=6,02∙1023моль-1 – Авогадро саны, ρ= 8,9·103кг/м3- мыстың тығыздығы, μ= 64·10-3кг/i3 мыстың мольдік массасы.

Осы тұрақтыларды ескерсек:

n= 6,02∙1023∙8,9∙10364∙10-3=8,5∙1028м-3

2.2 Қатты  денелердің  жылулық қасиеттері.

Негізгі формулалар төмендегідей болады:

1. Химиялық жай  (бірдей атомнан тұратын) қатты денелердің

молярлық ішкі энергиясы,  жылу сыйымдылықтың классикалық теориясы бойынша  мына өрнекпен өрнектеледі:

Um = 3RT,

Мұндағы  R-молярлық  газ  тұрақтысы;  Tермодинамикалық температура.

2. Тұрақты көлемдегі жұйенің (дененің) жылу сыйымдылығы  C ішкі энергия U-дан уаќыт бойынша алынған туындыға  тең, яғни

C = dU/dT.

3. Дюлонг және Пти заңы.  Химиялық жай, қатты  денелердің молярлық жылу сыйымдылығы   Cm

Cm = 3R,

4.  Неймен- Коппа  заңы. Химиялық  күрделі  денелердің (әр түрлі  атомнан тұратын) молярлық жылу сыйымдылығы

Cm = n∙3R,

Мұндағы  n- химиялық қосылыс формуласындағы жалпы бөлшектер саны.

5. Эйнштейннің кванттық теориясы бойынша, бір еркіндік дәрежесіне келетін кванттық оциллятордың орташа  энергиясы  < ε > мына формуламен өрнектеледі.

.

Мұндағы  ε0 –нөлдік энергия (ε0 = ½ω);  -Планк тұрақтысы; ω-осциллятордың тербелісінің циклдік жиілігі; k-Больцман тұрақтысы; T-Термодинамикалық температура.

6. Эйнштейннің  жылу сыйымдылықтың кванттық теориясы бойынша, кристалллдың молярлық ішкі энергиясы мына формула  бойынша анықталады

,

мұндағы Um0 = RθE –Эйнштейн теориясындағы  молярлық нольдік энергия;

Энштейннің сипаттамалы температурасы θE = ω/k

7. Энштейнің жылу сыйымдылықтың кванттық теориясы  бойынша кристалллдың молярлық жылу сыйымдылығы

Төмен температурада (T « θE) жылу сыйымдылықтың формуласы былай өзгереді.

Cm = 3R(θE/T)exp(-θE/T).

8. Дебайдың жылу сыйымдылықтың квантық териясы бойынша, тербелістің жиілік спектрі, жиіліктің таралу функциясы g() түрінде беріледі

Жиіліктің  -дан ω + dω-ға дейінгі интервалға келетін өзіндік жиілік саны dZ мына өрнекпен анықталады.

dZ = g(ω)dω.

N  атомнан тұратын үш өлшемді кристаллл  үшін

,

мұндағы ωmax –тербелістің  спектрін  шектейтін  максимал  жиілік.

9. Қатты дененің  энергиясы U  кванттық осциллятордың орташа энергиясы мен жиіліктің таралу функциясымен g() көбейтіндісінің интегралына тең болады.

.

10. Дебай бойынша кристалллдың  молярлық  ішкі энергиясы мына формула бойынша анықталады:

,

мұндағы Um0 = RθD –Дебай бойынша криталлдың  нольдік молярлық энергиясы ; θD = ωmax/k- Дебайдың сипаттамалы температурасы.

11. Дебай теориясы бойынша кристалллдың молярлық жылу сыйымдылығы мына өрнекпен анықталады.

.

Дебайдың шекті заңы бойынша,  төмен температура үшін  (T « θD) соңғы формула мынадай түрге айналады.

.

12. Классикалық толқынның дөңгелектік жиілігі - фотонның энергиясымен мынадай байланыста болады.

ε = ω.

Есептің шешімі үшін  егер T/θD < 0,1 болса, онда T « θD .

13. Фононның квазиимпульсі.

p = 2π/λ.

14. Фононның жылдамдығы кристалллдағы дыбыстық толқынның топтық жылдамдығы болып табылады.

u = dε/dp.

Фонон энергиясының өте аз мәнінде, толқын дисперсиясын ескермеуге болады, онда топтық және фазалық жылдамдық бір-бірімен тең болады.

u = υ = ε/p.

15. Кристалллдардағы  қума  және  көлденең  толқындардың   жылдамдықтары  (υl) жєне (υt) мына формулалар бойынша анықталады:

, ,

мұндағы E және G – сәйкес қума және көлденең толқындардың серпімділік модулі.

Дыбыс  жылдамдығының  υ орташа мәні, υl мен υt мәндерімен былай байланысады.

.

16. Фурье  заңы.  dt  уақыт  аралығында  жылу  ағыны  бағытына перпендикуляр S  аудан арқылы өтетін жылу мөлшерінің dQ  шамасы мынаған тең

dQ = - λ(dT/dx)Sdt,

мұндағы λ  -жылу өткізгіштік коэффициенті; dT/dx-температура градиенті. Формуладағы минус таңбасы жылу ағынының бағыты температура градиенті векторының  бағытына  қарсы бағытталғанын көрсетеді.

17. Жылу өткізгіштік коэффицинеті  λ, жылу сыйымдылық , дыбыс жылдамдығы υ (орташанланған мәні)  және фотонның орташа еркін жолымен Λ мынандай қатынаста болады.

λ = υ Λ

18. Допплер эффектісі бойынша жиіліктің салыстырмалы өзгеруі  мынау өрнекпен анықталады.

(υ « c)

мұндағы υ-атом жылдамдығы; c-электромагниттік сәуленің таралу  жылдамдығы;   -v векторымен бақылаушы бағыты (атомнан бақылаушыға қарай) арасындағы бұрыш.

19. Ядроның гамма –фотонды шығарғандағы   беру энергиясы

R = (ω)2/(2mЯc2).

Мұндағы ω-гамма-фотонның энергиясы; mЯ –ядроның массасы.

20.Спектральдық сызықтардың табиғи ені

Γ = /τ,

Мұндағы τ –ядроның қозған кездегі орташа өмір сүру  уақыты .

21. Ангармоникалық тербеліс кезіндегі  бөлшекті тепе-теңдік қалыпқа алып келетін f(x)  күші мына өрнекпен анықталады.

f(x) = - βx + γx2,

мұндағы β –гармоникалық коэффициент. Сол коэффициентпен кристаллдың атомдарының тепе-теңдік ара қашықтығы х0  және  серпімділік модулі E мынадай өрнек арқылы  байланысқан.

β = r0E;

γ-қатты денедегі атомдардың тербелісінің ассиметриялығын сипаттайтын ангармоникалық коэффициент

γ.

22. Анықтама бойынша сызықтық ұлғаю  коэффициенті мынаған тең

.

Теория жүзінде  ол  β  және γ  коэффициенттерімен байланысы төмендегі формуламен анықталады.

,  .

Мұндағы k-Больцман тұрақтысы.

  - Қатты дене тақырыбына есептерді шығару үлгілері.

Есеп шығару үлгілері

1. Массасы 20г ас тұзының кристаллының температурасынның өзгерту үшін қанша жылу беру керек . Егер температуралар 1)  2) болса, Дебай температурасы    болса

Шешуі

Егер температуралар  интервалы    болса, денеге берілген жылу мөлшері мына өрнекпен  анықталады.

(1)

мұндағы С- денелер жылу сыйымдылығының, денелердің молярлық жылу сыйымдылығы. Бұл екі жылу сыйымдылық мына өрнек арқылы байланысқан      дененің массасы  молярлық массасы осы өрнектерді (1) формулаға  қоя отырып  мына  формуланы  аламыз.

(2)

Жалпы алғанда, молярлы жылу сыйымдылық температураға байланысты сондықтан оны  интегралдың алдына шығаруға болмайды. Бұл есептің шарты бойынша, -температуралар  интервалында, тұрақты деп қарастыруға болады, сондықтан екінші формуланы мына түрде жазуға болады.

(3)

Дебай теориясындағы молярлы жылу сыйымдылық мына формуламен анықталады.

Бірінші жағдайда, жоғарыдағы интеграл 0,225 тең болады, ал жалпы молярлық жылу сыйымдылық .   мәнін  (3) формулаға қоя отырып .                                              (4)

Сан мәндерін қойып жылу сыйымдылықтың шамасын анықтаймыз . Екінші жағдайда  жылу мөлшерін  табу үшін, Дебайдың шекті заңын пайдаланамыз. Шекті заң бойынша жылу сыйымдылықты      пайдаланып  берілген  жылу  мөлшерін анықтаймыз.

Интегралды  шеше отырып,

. Мына теңдікті пайдалана  отырып,     жылу мөлшерінің шамасын анықтаймыз.     ;         осы шамалардың сан мәндерін қойып белгісізді анықтаймыз.

Жылу сыйымдылықтың классикалық  теориясы.

50.1. Алюминий мен мыс кристаллдарының с меншікті жылу сыйымдылықтарын жылу сыйымдылықтың классикалық теориясы бойынша есепте.

50.2. Классикалық теорияны пайдалана отырып, NaCl және СаСl2 кристаллдарының с меншікті жылусыйымдылықтарын есепте.

50.3. Көлемі V = 1 м3 алюминий бромид AlBr3 кристаллының С жылу сыйымдылықтың  классикалық теориясы бойынша есепте. Алюминий бромид кристаллының ρ тығыздығы 3,01∙103 кг/м3.

50.4. Никель кристаллын t= 00С-тан t2 = 2000С-қа дейін қоздырғандағы ішкі энергияның ∆U өзгерісін анықта.   Кристаллдың массасы 20 г. С жылу сыйымдылықты  есепте.

50.5. Жылулық тепе-теңдіктегі классикалық сызықтық гармониялық осциллятордың < ε > орташа энергиясының формуласын қорытып  шығар. Т = 300 К температурадағы < ε > мәнін есепте.

50.6. N=1025 классикалық үш өлшемді тәуелсіз гармониялық осцилляторлардан тұратын жүйенің С жылусыйымдылығын және U энергиясын анықта. Температура Т = 300 К.

Ескертпе. 50.5 есептің шешуін пайдалан.

2.4 Жылу  сыйымдылықтың классикалық   теориясы.

50.7.1) T = θЕ (θЕ = 200 К) температурадағы  сызықты бірөлшемді квантты осциллятордың < ε > орташа энергиясын; 2)T=θЕ (θЕ = 300 К) температурадағы N=1025 квантты үш өлшемді тәуелсіз осциллятордың тұратын жүйенің U энергиясын анықта.

50.8. Егер күмістің θЕ сипаттамалық температурасы 165 К болса, Эйнштейннің жылусыйымдылық теориясы бойынша күміс атомдарының ν тербеліс жиілігін тап.

50.9. Температураны T1 = θЕ/2-деп T2 = θЕ-ге дейін көтергенде бір еркіндік дәрежесіне сай келетін кванттық осциллятордың < ε > орташа энергиясы неше есе өзгереді? Нөлдік энергияны ескер.

50.10. T = θЕ температурада кванттық осциллятордың орташа энергиясының идеал газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа энергиясына қатынасын < ε >/< εТ > анықта.

50.11. Эйнштейннің жылусыйымдылықтың кванттық теориясын пайдалана отырып, кристаллды ΔT=2К-ге T = θЕ/2 температурадан бастап қыздырғандағы ΔUm молярлы ішкі энергия өзгерісін есепте.

50.12. Эйнштейннің  жылу сыйымдылық  теориясын пайдалана  отырып, кристаллды нөлден T1=0,1θЕ температураға дейін қыздырғандағы ΔUm молярлы ішкі энергия өзгерісін анықта. θЕ Эйнштейннің сипаттамалық температурасы, берілген кристаллда 300 К

50.13. Есептеулер кезінде Эйнштейн теориясы бойынша берілген С жылусыйымдылықтың мәнінің орташа (T = θЕ), Дюлонг пен Пти заңдары бойынша берілген мәнді пайдаланғанда жіберілетін салыстырмалы қателікті анықта.

50.14. Цинк кристаллының Um0 нөлдік молярлы энергиясын Эйнштейн теориясы бойынша есепте. Цинктің сипаттамалық температурасы θЕ= 230 К.

Дебайдың  жылу сыйымдылық теориясы.

50.15. Қатты денені Дебай  жақындатуларында  қума және көлденең толқындардан тұратын жүйе ретінде қарастыра отырып, үш өлшемді кристалллды торы бар кристаллл үшін g(ω) жиіліктің таралу функциясын анықта. Қорытындылау кезінде Z - өздік тербеліс саны шектелген және 3N (N – қарастырылып отырған көлемдегі атомдар саны) деп есептеу керек.

50.16. Жиіліктердің таралу функциясын  біле отырып, N (Авогадро санына тең) атомдар саны бар, үшөлшемді кристаллл тор үшін кристаллдың энергиясының формуласын қорытып шығар.

50.17. Үшөлшемді кристаллл энергиясын  пайдалана отырып, молярлы жылусыйымдылық өрнегін ал.

50.18. Үш  өлшемді кристалллдың  молярлы  жылу  сыйымдылығы

Төменгі температурадағы (T«θD) молярлы  жылу сыйымдылықтың  шектік өрнегін тап.

50.19. Мыс кристаллының молярлы нөлдік Um0 энергиясын Дебай теориясы  бойынша  есепте.  Сипаттамалық  температура

θD= 320 К.

50.20. Алтын кристаллының өздік тербелісінің  ωmax  максимал жиілігін Дебай теориясы  бойынша  анықта Алтынның сипаттамалық температурасы θD= 180 К.

50.21. Егер күмістің молярлы Сm жылусыйымдылығы Т = 20 К температурада 1,7 Дж/(моль∙К) екені белгілі болса, Дебайдың ωmax максимал жиілігін есепте.

50.22. Кристаллды нөлдік температурадан Т=0,1θD-ға дейін қыздырған кездегі ∆U ішкі энергиясының өзгерісінің U0 нөлдік энергияға қатынасын тап. T«θD деп есепте.

50.23. Дебайдын жылусыйымдылык теориясын пайдалана отырып, кристаллды нөлден бастап  Т=0,1D температурага дейін кыздырганда ΔUm молярлы ішкі энергиясынын өзгерісін            аныкта. Дебайдын D сипаттамалық температурасын берілген кристаллл үшін 300К деп ал.      Т<< D деп есепте.

50.24. Дебайдын кванттык жылусыйымдылык теориясын пайдалана                  отырып кристаллды   ΔТ=2К температураға  Т= D /2 температурадан бастап кыздырғандағы ΔUm молярлы ішкі    энергия өзгерісін есепте.

50.25 Массасы m=10г күмісті Т1=10К температурадан бастап кыздырғанда ΔQ=0,71Дж жылу бөлінді. Күмістің D Дебай сипаттамалы0 температуасын анықта.       Т<< D  деп есепте.

50.26. Кристаллдын жылу сыйымдылығын есептеген кезде Дебай теориясы ( Т= D) бойынша берілген мэннің орнына Дюлонг және Пти заңымен берілген мэнді койганда есептеулер кезінде жіберілетін салыстырмалы кателікті есепте.

50.27. Эйнштейн және Дебай сипаттамалык  температураларынын Е/ D катынасын тап.

Ескертпе  Эйнштейн және Дебай теориясы бойынша есептелген нолдік энергия өрнегін пайдалан.

50.28  Катты денені Дебай жакындатулары кезінде  кума және көлденең толкындар  жүйесі ретінде карастыра отырып екі өлшемді кристаллл  торы  үшін жиіліктін таралу  g(ω)  функциясын анықта

( яғни  әсерлеспейтін кабаттардан тұратын кристаллл). Нәтижелеу кезінде Ζ өздік тербеліс саны шектеулі және 3N (N-карастырылып отырған көлемдегі атомдар саны) деп есепте.

50.29 Екі өлшемді кристаллл  торы үшін жиіліктің таралу функциясын g(ω)=6N/ω3 мех біле отырып (N Авогадро тұрақтысына тең) атомдар саны бар кристалллдың  U  ішкі эргиясының  формуласын  қорытып шығар.

50.30. Екі өлшемді кристаллл  тордың молярлы ішкі энергиясының  формуласын  пайдалана отырып , молярлы СM жылу сыйымдылықтың өрнегін ал.

50.31. Екі өлшемді кристаллл  тордың молярлы жылусыйымдылығы мына формуламен өрнектеледі:

Төмен температурадағы (Т<< д) кристалллдың молярлы жылусыйымдылығының шекті өрнегін табу керек.

50.32. Егер Дебай дың сипаттамалық температурасы  К болса, екі өлшемді кристаллл торының молярлы  Um ішкі энергиясын есепте.

50.33. Дебай  жақындатуларында  қатты  денені қума және көлденең толқындар жүйесі ретінде қарастыра отырып, бір өлшемді кристаллл торы үшін g(ω) жиіліктің таралу функциясын анықта ( яғни атомдары бір-бірімен әсерлеспейтін тізбек құрайтын кристаллл үшін). Шешу кезінде өздік тербеліс саны Z-шектелген және 3N (N-қарас-тырылып отырған көлемдегі атом саны) деп ал.

50.34. Атомдар саны N (Авогадро тұрақтысына тең) болатын бір өлшемді кристаллл торы үшін жиіліктің таралу функциясын  g(ω)=3N/ , біле отырып кристалллдың ішкі энергиясының формуласын қорытып шығар.

50.35. Бір өлшемді кристаллл торының молярлы ішкі энергиясының формуласын біле отырып молярлы жылусыйымдылықтың өрнегін ал:

50.36. Бір өлшемді кристаллл торының молярлы жылусыйымдылығы  мына формуламен  өрнектеледі: .

Төмендегі температурадағы (Т<<θD) кристалллдың молярлы  жылу сыйымды-лығының шекті өрнегін табу керек.

50.37. Егер Дебайдың сипаттамалық температурасы  θD=300К болса, бір өлшемді кристаллл  торы үшін Umo нөлдік молярлы энергиясын есепте.

50.38. Су t1=00C температурада қалыңдығы h=50см мұз қабатымен жабылған. Ауаның температурасы t1=300C . Ауданы S=1м2 мұз бетіне τ=1 сағат ішінде судан берілген Q жылу мөлшерін анықта. Мұздың λ жылуөткізгіштігі 2,2 Вт/(м·К).

50.39. Беттік ауданы S=1,5 м2, бөліп тұратын қабаты h=2 см және сыртқы температурасы t=200C термостатта t1=1000C температураны ұстап тұру үшін қандай N қуат қажет болады.

50.40. Егер Дебайдың θD сипаттамалық температурасы 250К-ге тең болса, Дебайдың максимал жиілігіне ωmax сәйкес келетін фонон  энергиясын Е тап.

50.41. ω=0,1 ωmax жиілігіне сәйкес келетін фононның р квазиимпульсын анықта. Кристаллдағы орташаланған дауыс жылдамдығы υ=1380 м/с, Дебайдың сипаттамалық температурасы θD=100К. Кристаллдағы дыбыс толқындарының дисперсиясын ескерме.

50.42. ω=0,01 ωmax  жиілікке сәйкес келетін фононның λ толқын ұзындығы 52 нм. Егер кристаллдағы орташаланған жылдамдық  υ=4,8 км/с болса, дыбыс толқындарының дисперсиясын ескермей, Дебайдың θD сипаттамалық температурасын анықта.

50.43. Күмістегі фононның υ орташаланған жылдамдығын (дыбыс жылдамдығын) есепте. Е бойлық және G көлденең серпімділік модельдерін, сондай ақ күмістің ρ тығыздығы белгілі.

50.44. Вольфрам үшін θD Дебайдың сипаттамалық температурасы 310К. ν=0,1νmax жиілікке сәйкес келетін фононның λ толқын ұзындығын анықта. Вольфрамдағы  орташаланған дыбыс жылдамдығын есепте. Кристаллдағы толқын дисперсиясын ескерме.

50.45. Бір өлшемді кристаллл торының  периоды (атомдары бір-бірімен әсерлеспейтін тізбек құрайтын кристаллл) 0,3 нм. Осы атомдар тізбегі бойымен

таралатын фонондардың Emax максимал энергиясын анықта. Кристаллдағы υ дыбыс жылдамдығы 5 км/с.

50.46. θ сипаттамалық температурасы 300К болатын кристаллдағы υ орташаланған дыбыс жылдамдығын анықта. Кристаллдағы атомдар арасындағы қашықтық d=0,25 нм.

50.47. SiO2 кварцында белгілі бір температурадағы жылуөткізгіштік λ=13 Вт/(м·К), молярлық жылусыйымдылығы С= 44 Дж/(моль·К) және орташаланған дыбыс жылдамдығы υ=5 км/с болса, осы температурадағы фонондардың еркін жүрісінің <> орташа ұзындығын есепте. Кварцтың тығыздығы ρ=2065·103кг/м3.

50.48. NaCl кристаллының жылуөткізгіштігі λ бөлме температурасында 71 Вт/(м·К), осы температурадағы фонондардың еркін жүрісінің <> орташа ұзындығының  d тор параметріне қатынасын табу керек. Жылусыйымдылықты Нейман-Каппа заңы бойынша есепте. Салыстырмалы атомдық массалары: А=23, А=35,5; кристаллдық тығыздығы 2,17·103 кг/м3. Дыбыстың υ орташаланған жылдамдығын 5 км/с деп ал.

50.49. Т= 42,5К температурада қорғасындағы  фонондық  Р  қысымды есепте. Қорғасынның θD Дебай сипаттамалық температурасы 85К.

50.50. Т= θD температурадағы, θD= 320К болса, мыстағы фонондық Р қысымды анықта.

2.5  Мессбауэр эффектісі.

50.51. Қозғалып жүрген атомның фотонның бөліп шығарардағы импульс пен энергияның сақталу заңдарынан релятивисті емес жағдай үшін допплерлік ығысу ∆ω/ω формуласын алу керек.

50.52. Мына үш жағдай: 1) спектрдің көрінетін бөлігіндегі сәуле шығарарда (λ=500нм ); 2) рентген сәуле шығарарда (λ=0,5 нм); 3) гамма-сәуле шығарарда (λ=5·10-3 нм) атомның алатын R энергиясын есепте.      Атомның ma массасын барлық жағдайда бірдей  және 100 а.м.б.  деп есепте.

50.53. Атом сәуле шығаруының спектрлік сызығының кеңеюі Допплер эффектісіне және анықталмаушылық қатынастарға байланысты. Одан басқа, атомның сәуле шығаруы нәтижесінде спектр сызықтарының ығысуы болады. Осы үш себептен болатын сутегі атомның сәуле шығаруы толқын ұзындығының (∆λ/λ) салытырмалы өзгеруін бағала. Атомдардың жылулық  қозғалысының  <υ> орташа жылдамдығын 3 км/с деп ал, атомның қозған күйдегі өмір сүру уақыты τ=10нс, атомның сәуле шығару энергиясы Е= 10эВ.

50.54. Егер ядро γ-фотон бөліп шығарғанда спектрлік сызықтардың ығысуы және кеңеюі болады. Кеңею  Допплер эффектісінің және анықталмаушылық қатынастың әсерінен болады, ал ығысу сәуле шығару құбылысының әсерінен болады. осы үш себептің әсерінен болатын  57Fe  ядросындағы сәуле шығару жиілігінің (∆ν/ν) салыстырмалы өрісін бағала. Есептеулер кезіндегі ядроның орташа жылдамдығы <υ> =300 м/с (жылулық қозғалыс әсерінен болатын), ядроның қозған күйдегі  τ  өмір сүру уақыты – 100нс  және  гамма сәуле шығаруының  энергиясын Еγ=15 кэВ деп есепте.

50.55. Энергиясы  Е  гамма  фотонның   массасы  mя  еркін тыныштықтағы ядро жұтқан кезде пайда болатын ∆Е қозу энергиясын тап.

50.56. 40К еркін ядросы энергиясы ∆Е=30кэВ гамма фотонын  бөліп шығарады. Ядроның сәуле шығару әсерінен болатын спектр сызықтарының ∆/ салыстырмалы ығысуын тап.

50.57.Қозу энергиясы ∆Е= 93кэВ 67Zn ядросы гамма-фотон шығарып, негізгі күйге өтті. Еркін ядроның сәуле шығару әсерінен пайда болған гамма-фотонның энергиясының ∆γ/γ салыстырмалы өзгеруін тап.

50.58. Кристаллл  тордың  түйініндегі  атомының Еδ байланыс энергиясы 20эВ. Атомның массасы ma=80 а.м.б. Атом сәуле шығарған кезде,  осының әсерінен тор түйінінен жұлынып алынатын гамма-фотонның γ  минимал энергиясын анықта.

50.59. 191Ir ядросының қозу энергиясы Е= 129 кэВ. Осы ядролары бар сәуле шығарғыш жұтқыш υ жылдамдықпен жақындасады. Ядроның сәуле шығару кезінде жұтылу және шығару жолақтарының ығысуын Допплер эффектісі көмегімен қалпына келтіру үшін  υ  жылдамдық мәні қандай болу керек?

50.60. Сәуле шығарғыш пен жұтқыштық 83Kr еркін ядролары бар  ядроның ∆Е қозу энергиясы 9,3кэВ-қа тең. Гамма-фотондарының резонанстық жұтылуы болған кездегі сәуле шығарғыш пен жұтқыштық  υ жақындасу жылдамдығын  υ анықта.

50.61. Сәуле шығарғыш пен сәуле жұтқышта 161Dy ядролары бар  ядроның ∆Е қозу энергиясы 26кэВ, жартылай ыдырау периоды Т1/2=28 нс. Сәуле шығарғыш пен жұтқыштың жақындасу жылдамдығының υmin қандай минимал мәнінде гамма-фотонның Мессбауэрлік жұтылуы бұзылады?

50.62. Сәуле шығарғыш пен жұтқыштың υ жақындасу жылдамдығы 10 мм/с-қа  (шығарғыш пен жұтқышта 153Er еркін ядролары бар)  тең болғанда, энергиясы γ=98 кэВ гамма-фотонның Мессбауэрлік жұтылуы бұзылады. Осы берілген мәндер бойынша 153 Er қозған ядроларының  τ  орташа өмір сүру уақытын анықта.

50.63. Гамма-фотон шығару кезінде детектор-жұтқыштан ℓ=20м биіктікте орналасқан. Олардың екеуі де Жермен гравитациялық әсерлескенде, гамма-фотондарының энергиясы өзгереді. Осы өзгерісті детектордың тұрған жерінде жою үшін сәуле шығару көзін жоғары қарай қандай жылдамдықпен көтеру керек?

50.64.Сызықтық ұлғаю кофэфициенттері бір-біріне перпендикуляр үш бағытта α1= 1,25·10-5 К-1; α2=1,10·10-5К-1; α3=1,15·10-5К-1 құрайтын анизотропты кристалл  үшін көлемдік β ұлғаю коэффициентін тап.

50.65. Гармоникалық коэффициенті β=50Н/м, ангармоникалық коэффициенті γ=500Гпа  қатты дене атомын тепе-теңдік қалпына қайтаратын Fmax максимал күшті есепте.

50.66. Берілген температурада жылулық тербеліс амплитудасы атомдар арасындағы орташа  қашықтық 5% құраса, атомды тепе-теңдік қалпына қайтаратын F күшті (ең үлкен ығысуға сай келетін) анықта. Есептеулер кезінде гармоникалық коэффициент β= 50 Н/м, ал ангармоникалық коэффициент γ =500 ГПа, атомдар арасындағы қашықтық r0= 0,4 нм деп ал.

50.67. Егер жылулық амплитудасы атомдар арасындағы орташа қашықтық 5 % құраса, гармоникалық тербелістер кезінде қатты дененің кристаллл торындағы атомдардың потенциалдық энергия-сының ∆Пmax максимал өзгерісі қандай болады? Атомдар арасындағы r0 орташа қашықтық 0,3нм, Юнг модулі Е= 100ГПа.

50.68. Егер қатты дененің кристаллл торындағы  бөлшектің ығысуы F(x)=-βх Гук заңына бағынса, онда жылулық  ұлғаю  болмайтынын көрсет.

50.69. Егер бөлшектер арасындағы r0 тепе-теңдік қашықтық 0,3нм, Юнг моделі Е=200ГПа болса, қатты дене бөлшегінің тербеліс  теңдеуіндегі  β-гармоникалық коэффициентін анықта.

50.70. ангармоникалық коэффициентті γ=β/(2r0) болатын қатты дененің ұлғаюының  α  термиялық коэффициентін бағала. Бағалау кезінде Юнг модулін Е=100ГПа, атомдар арасындағы қашықтықты r0=0,3нм деп ал.

50.71. Егер темірдің сызықты ұлғаюының температуралық коэф-фициенті α=1,2·10-5К-1, атомаралық қашықтығы r0=0,25нм, Юнг модулі Е= 200ГПа болса, оның γ ангармоникалық коэфициентін есепте.

50.72. Потенциалды энергияның максимумына сай келетін тепе-теңдік қашықтықпен салыстырғанда қатты денеде (оны Т=400К-ге дейін қыздырғанда) атомдар арасындағы қашықтық қанша процентке өзгеретінін анықта. Есептеулер кезінде γ=β/(2r0), Юнг модулі Е=10ГПа деп ал.

50.73. Фононның қысым әсерінен болатын  қатты  дененің α термиялық ұлғаю коэффициентін анықта (Т>> θD облыста). Кристаллдық  ρ тығыздығын 104кг/м3, Юнг моделін Е= 100ГПа, салыстырмалы атомдық массасын Аr=60 деп ал.

2.6   Қатты денелердің  электрлік және магниттік  қасиеттері.

Негізгі формулалары.

Диэлектриктің поляризациясы.

1. Біртекті поляризациялану.   мұндағы  жеке молекуланың электр моменті,  көлемдегі молекулалардың саны

2. Поляризацияланумен  электр  өрісінің  кернеулігінің  арасындағы байланыс

Мұндағы диэлектрлік қабылдағыштық,  электрлік тұрақты.

3. Диэлектрлік өтімділікпен диэлектрлік қабылдағышдықтың арасындағы байланыс. Мына өрнекпен анықталады

4. Диэлектриктегі орташа макроскопиялық өріс кернеулігінің сыртқы өріс кернеулігімен байланысы.

және

5.  Полярлы емес және куб сингониялы кристалллдар үшін, локальді өріс кернеулігі.

және

6. Молекуланың индукцияланған электр моменті

Мұндағы молекулалық поляризацияланғыштығы  және  электронның поляризацияланғыштығы, атомдық полиризацияланғыштығы.

7. Диэлектрлік қабылдағыштықтың  полярициянғыштықпен  байланысы:

Мұндағы  молекулалардың  концентрациясы.

- Клаузиуса - Мосотти теңдеуі

Мұндағы заттың молярлық массасы; заттың тығыздығы.

- Лоренц- Лоренцтің  формуласы

немесе

Мұндағы диэлектриктің сыну көрсеткіші;  молекула мен атомның электрондық  поляризацияланғыштығы.

- Молекуланың бейімделу поляризацияланғыштығы

Мұндағы молекуланың электр  моменті; Больцман тұрақтысы; термодинамикалық  температура.

- Дебай – Ланжевен  формуласы

немесе

- Ом және Джоуль- Ленц заңдарының дифференцалдық   түрі

Мұндағы  тоқтың тығыздығы;  жылудың көлемдік тығыздығы   меншікті өткізгіштік   электр өрісінің кернеулігі

- Салыстырмалы электр өткізгіштік

Мұндағы  және электронның заряды мен массасы; электрондардың концентрациясы;  орташа еркін қозғалыс ұзындығы ;    электрондардың тәртіпсіз  қозғалысының  орташа жылдамдығы.

- Видеман – Франц  заңы

Мұндағы жылу өткізгіштік.

- Металдардағы еркін электрондардың энергиясы бойынша Ферми таралуы.

Мұндағы электронның концентрациясы,     және  электронның энергиясы мен массасы;  Ферми  энергиясы.

- Металдың  жағдайдағы Ферми деңгейі

- Туындайтын кризистік  температура

- Жартылай өткізгіштердің өзіндік салыстырмалы өткізгіштігі.

Мұндағы  электрон заряды, тасымалдаушы зарядтар концентрациясы   ( кемтіктер мен электрондар).  және  кемтіктер мен электрондардың қозғалыштығы.

- Үлгінің  қабырғаларында  Холл  эффектісінің нәтижесінде пайда болатын кернеу.

Мұндағы  Холл  тұрақтысы; магнит өрісінің индукциясы   пластинаның ені ; тоқтың тығыздығы.

- Бір электр тасымалдаушысы бар ( n немесе p), жартылай өткізгіш үшін Холл тұрақтысы

Мұндағы  заряд  тасымалдаушының  концентрациясы.

- Магнит моментінің оның көлеміне қатынасы магниттелгендік деп аталады.

Мұндағы жеке молекуланың магнит моменті.  көлемдегі молекулалар саны.

- Магнит өрісімен кернеулігімен біртекті магниттің магниттілігінің арасындағы байланыс.

Мұндағы  магнит қабылдағыштық.

- Магнит қабылдағыштықпен  меншікті магнит қабылдағыштықтың арасындағы байланыс.

Мұндағы  заттың тығыздығы.

- Молярлық магнит қабылдағыштықтың   магнит қабылдағышпен арасындағы қатынас.

- Бор магнетоны  мына өрнекпен анықталады.

Мұндағы  және  электронның массасы мен заряды.

- Магнит индукциясы, өріс кернеулігі   және магниттелгіштік  мына өрнекпен байланысқан.

магниттік тұрақты.

- Ланжевен бойынша біртекті парамагнетиктің  магниттелгіштігі

Мұндағы молекула  концентрациясы;   жеке молекуланың магнит моменті;  Ланжевен функциясы.

- Ланжевен функциясы.

Мұндағы  Ланжевен функциясымен жуықталған түрін мынандай қатар түрінде көрсетуге болады.

магниттелгіштік былай жазылады.

немесе

- болған жағдайда парамагнит  заттардың  магнит қабылдағыштығы.

- Ядронның магниттік моменті.

Мұндағы  ядролық Ланде  факторы;   ядролық магнетон  протонның массасы; ядроның спиндік кванттық саны.

- Ядроның магнит моментімен импульс моментінің арасындағы байланыс.

Мұндағы  гиромагниттік қатынас     және

- Сыртқы өрістің магнит индукциясының бағытына ядро магнит моментінің проекциясы.

Мұндағы  ядроның спиндік магниттік кванттық саны.

- Энергияның резонанстық жұтылуы болатын, айнымалы магнит өрісінің дөңгелек жиілігі

Мұндағы сыртқы тұрақты магнит өрісінің индукциясы.

- Электрондар мен қонысталған энергетикалық деңгейлердің қатынасы.

Мұндағы   деңгейіндегі электрондар саны;     деңгейіндегі электрондар саны;  .

Есеп шығару үлгілері.

- Альфа бөлшегінен  нм қашықтықта орналасқан иод атомында     электр моменті индукцияланған. Иод атомының поляризацияланғанын анықтау керек.

Шешуі

Поляризацияланғыштық мына формула  арқылы  анықталады.

(1)

Мұндағы  атомның индукцияланған электр моменті;  атом орналасқан локальді өрістің кернеулігі. Өрісті альфа бөлшегі тудырады. Сондықтан кернеуліктің шамасы мына өрнекпен анықталады.

(2)

(2)- ші теңдікті  (1) формулаға қоя отырып, поляризацияланғыштықты  анықтаймыз.

сан мәндерін қойып есептейміз.

2.  Импульсі  максимал импульстан    өзгеше бос электрондардың санын  анықтау қажет. Егер металлдың көлемі cм, температурасы       Ферми энергиясы эВ.

Шешуі

Металлдардағы  электрондардың  импульс  бойынша таралуын пайдаланамыз.

Мұндағы  импульстары  және  аралығындағы бірлік көлемдегі электрондар саны .болған жағдайдағы Ферми Дирак функциясы   болса, жоғарыдағы  формула мына түрге келеді.  Импульстары   осы аралықта болатын электрондар  санын  интегралдау арқылы  анықтаймыз.

немесе

Максимал импульспен   максимал энергиясының  () байланысын пайдалана отырып металлдардағы еркін электрондардың санын анықтаймыз.

немесе

Белгілі шамаларды  және пайдалана отырып, оның сандық мәнін табамыз.

электрондар.

3.  Хром  тотығының  магниттік  қабылдағыштығы      тең. Температурасы   болған  жағдайда  осы заттың молекуласының  магниттік моментін анықтау керек.

Шешуі

Ланжевен теориясы бойынша, парамагнит заттардың  магниттік қабылдағыштары мына формуламен анықталады.

(1)

Мұндағы  молекулалардың концентрациясы; молекуланың магниттік моменті.

Мына формуланы  (1), пайдалана отырып

(2)

Максимал магнит қабылдағыштықты магнит тұрақтысымен байланыстыра отырып  Мына өрнекті аламыз:

есептеулер нәтижесі мынаны береді:

алынған жауапты  Бор магнетоны  арқылы өрнектеуге болады.

ҚОРЫТЫНДЫ

Мартенситті  Fe–Мn қорытпасын кремниймен легирлегенде есте сақтау қабілеті эффектісі байқалады. Осы байланыстың салдарынан марганец пен кремнийдің белгілі концентарциялары үшін қорытпаны суытқандағы  ε – мартенсит барлық қорытпада пайда болуы  шектеліп қалады, ал сыртқы күштің арқасында қернеуліктің ε – мартенситі қалыптасады.

Сонымен қатар, қорытпаны деформациялағанда белгілі мартенситтік текстура пайда болады, яғни сыртқы деформацияға қатысты көптеген ориентировкалар ішінде ынғайлы орналасқан ориентировкалы кристаллдар пайда  болады. Осы  айтылған  Nі–Ті  қорытпасының  практика  жүзінде  пайдаланып  жүрген  салалары  медицинада  өте  көп  және  бұрынғы  пайдаланған  материалдарға  қарағанда  жұмыс  істеу  беріктілігі  жоғары  әрі  эффектілігі  көп. Есте  сақтау  қабілеті  эффектісі  құбылысының  ашылғаны  шамамен           50  шақты  жылдай  болса да, алғашқысында  бұл  қорытпалардың  қасиеттерін,  олардағы  болып  жатқан  құбылыстарды,  оның  теориясын  көпке  дейін  ғалымдар  зерттеп  шықты.

Осы  ерекше  қасиеті  бар  қорытпалардың  мартенситтік  ауысу  теориясы  тиянақты  зерттелмегеннен  кейін,  бұл  қорытпалар  техникада,  өндірісте  соншалықты  пайдаланатынын,  іске  асатынын  ешкім  алдын-ала  айта  алмайтын  еді. Қазіргі  уақытта  бұл  қорытпалар  техниканың  көп  саласында,  әсіресе,  авиацияда,  өндірісте,  мұнай газ құбырларында  пайдаланып  жатыр.  Келешекте  әлде де басқа көптеген өндірістік салаларда  пайдаланатынын   сөз жоқ сенімді түрде айтуға болады.

Сонымен  қатар, мұндай  қорытпалар  медицина  саласында  да  кеңінен  пайдаланып  жатыр.Медицинада  пайдаланудың  қиындығы  бұл  материалдардың  биологиялық  организммен  үйлесімділігін,  коррозиясын  тағы  басқа  жағдайларын  да  ескеру  қажет.

Медицинаның  көптеген  салаларында  есте  сақтау  қабілеті  бар  қорытпаларды  пайдаланып  жатыр,  олардың  циклдік  жұмыс  істегеннен  кейін (104 ÷ 105)  қасиеттерін де  зерттеп  жатыр.  Медициналық  техникада  да бұл  қорытпалар  бұрын  пайдаланған  материалдардан  артық  екенін  практика  жүзінде  көрсетті.

Мысалы,  практика  жүзінде  Nі–Ті  қорытпасынан  жасалған  сым  көзілдірікті  линзаны  бекіту  үшін  қолданылады.  Осы  қорытпадан  жасалған  сым  көзілдірік  линзасын  ұстап  тұру  үшін  тұрақты  күшпен  бекітіледі. Сонымен  бірге,  бұл  қорытпалар  отолярингологияда,  риноскоп  қызметін  атқаруда,  хирургияда,  мұрынның зақымданудын  емдеуде  оның  диагностикасында, тағы  басқа  салаларда  пайдаланады.

Осы  айтылған  Nі–Ті  қорытпасының  практика  жүзінде  пайдаланып  жүрген  салалары  медицинада  өте  көп  және  бұрынғы  пайдаланған  материалдарға  қарағанда  жұмыс  істеу  беріктілігі  жоғары  әрі  эффектілігі  көп. Есте  сақтау  қабілеті  эффектісі  құбылысының  ашылғаны  шамамен           60 жылдай  болса да, алғашқысында  бұл  қорытпалардың  қасиеттерін,  олардағы  болып  жатқан  құбылыстарды,  оның  теориясын  көпке  дейін  ғалымдар  зерттеп  шықты.

Осы  ерекше  қасиеті  бар  қорытпалардың  мартенситтік  ауысу  теориясы  тиянақты  зерттелмегеннен  кейін,  бұл  қорытпалар  техникада,  өндірісте  соншалықты  пайдаланатынын,  іске  асатынын  ешкім  алдын-ала  айта  алмайтын  еді. Қазіргі  уақытта  бұл  қорытпалар  техниканың  көп  саласында,  әсіресе  авиацияда,  өндірісте,  мұнай газ құбырларында  пайдаланып  жатыр.  Келешекте  әлде де басқа көптеген өндірістік салаларда  пайдаланатынын   сөз жоқ сенімді түрде айтуға болады.

Сонымен  қатар,  мұндай  қорытпалар  медицина  саласында  да  кеңінен  пайдаланып  жатыр.Медицинада  пайдаланудың  қиындығы  бұл  материалдардың  биологиялық  организммен  үйлесімділігін,  коррозиясын  тағы  басқа  жағдайларын  да  ескеру  қажет.

Медицинаның  көптеген  салаларында  есте  сақтау  қабілеті  бар  қорытпаларды  пайдаланып  жатыр,  олардың  циклдік  жұмыс  істегеннен  кейін ( 104 ÷ 105 )  қасиеттерін де  зерттеп  жатыр.  Медициналық  техникада  да бұл  қорытпалар  бұрын  пайдаланған  материалдардан  артық  екенін  практика  жүзінде  көрсетті. Мысалы,  практика  жүзінде  Nі–Ті  қорытпасынан  жасалған  сым  көзілдірікті  линзаны  бекіту  үшін  қолданылады.  Осы  қорытпадан  жасалған  сым  көзілдірік  линзасын  ұстап  тұру  үшін  тұрақты  күшпен  бекітіледі. Сонымен  бірге,  бұл  қорытпалар  отолярингологияда,  риноскоп  қызметін  атқаруда,  хирургияда,  мұрынның зақымданудың  емдеуде  оның  диагностикасында, тағы  басқа  салаларда  пайдаланады.

Жалпы  есте  сақтау  қабілеті  эффектісі  бар  қорытпаларды  практикаға  ендіру,  қолдану  жолдарында  олардың  өндірістік  қасиеттері,  механикалық  беріктілігі, басқа медициналық  қасиеттері  жайлы  көптеген  жүйелі  мәліметтерді  жинақтау қажет.

Осы  нәтижелерге  байланысты  келешекте  есте  сақтау  қабілеті  эффектісі  бар  қорытпалар  тез  әрі  тиімді  практика  жүзінде  пайдаланатын  болады.

Пайдаланылған    әдебиеттер тізімі:

- Курдюмов  Г.В.  Бездиффузионные   /мартенситные/  превращения  в  сплавах. – ЖТФ. – 1948. -18. № 87 с. 999-1025.

- Курдюмов Г.В. О термоупругом  равновесии  при  мартенситном  превращении. – ДАН.СССР. – 1949. -66. –с.211-214.

- Гуляев А.П.  Металловедение.  - М.,  Металлургия., 1986.  с.229-240.

Курдюмов  Г.В.  Мартенситные  превращения /обзор/. –                    Металлофизика., 1979., - 1, -с.81-90.

- Курдюмов  Г.В. Явление  закалки  и отпуска  сталей. –М.,  Металлургиздат., 1961.

- Лысак Л.И., Николин Б.И. Физические  основы  термической             обработки  стали.- Киев. Техника. 1975., - с.304-315.

- Диаграммы  мартенситных фаз  марганцевых  сталей. Б.И.Николин и др. – ФММ. – 1971., -32., №4. с.871-874.

- Лысак Л.И., Николин Б.И. Мартенситная  фаза  с  многослойной  структурой. – Дан СССР. – 1963.  №4.  с,812-815.

- Вол А.Е. Строение  и  свойства  двойных  металлических  систем. – М., - 1962. -27 с. 728-749.

- Вишняков Я.Д. Дефекты  упаковки  в  кристалллической  структуре. М. -1970., - с.215.

- Котреля  А.Х. Дислокации  и  пластическое  течение  в  кристалллах. – М.,  Металлургиздат., 1958.с.154.

- Коэн М.  Мартенситные  превращения.  Доклады  Международной  Конференции. 1СОМАТ- 77. Киев. 1977. с. 69-74.

- Влияние  легирования  на  дефектность  аустенита  и склонность к γ→ε        превращению  железомарганцевого  сплава./ И.Н.Богачев, В.Ф.Еголаев, Звягинцева Г.Е., Л.В.Журавель. -  ФММ., - 1969, -28, Вып.5. –с.841-844.

- Ершова Л.С., Богачев И.Н. Влияние  предварительной  пластической деформации  на  превращение  γ→ε  в  марганцовистой  стали. ФММ. -1962. -13.с. 107-113.

- Богачев И.Н., Еголаев В.Ф.  Структура  и  свойства железомарганцевых сплавов. – М. Металлургия. – 1973. с.296-307.

- Коваль Ю.Н., Кокорин В.В., Хандрос Л.Г. Эффект  памяти  формы  в  сплавах  Fе - Nі – Со – Ті. ФММ. – 1979. -48. с. 1309 -1311.

- Эффект памяти в сплавах на основе железа. /И.А.Арбузова., Ю.Н.Коваль. В.В.Мартынов., Л.Г.Хандрос. ДАН СССР. -1972. -206. №4. –с 841- 844.

- Шимизу К., Отцука К.  Исследование  особенностей  превращения и деформации  в сплавах  Сu-Al-Ni , обладающих  эффектом  запоминания  формы, с помощью световой и электронной микроскопии. – В кн. Эффект памяти формы в сплавах. М.: Металлургиздат. – 1979. с.60-87.

- Кауфман Л., Коэн М.  Термодинамика и кинетика  мартенситных  превращений. /В сбор:Успехи физики металлов.– 1961.-4. №2. с.192-196.

- Курдюмов Г.В., Хандрос Л.Г. Открытие № 239. Явление термоупругого равновесия фаз при фазовых превращениях мартенситного типа (эффект Курдюмова) - Металлофизика, 1981, т. 3, № 2, с. 124.

- Винтайкин Е.З. Мартенситные превращения. - В кн.: Итоги науки и техники. Металловедение и термическая обработка. - М.: ВИНИТИ, 1983, т. 17, с. 3-63.

- Хандрос Л. Г., Арбузова И.А, Мартенситное превращение, эффект памяти формы и сверхупругость. - В кн.: Металлы, электроны, решетка. — Киев: Наукова думка, 1975. С. 109-142.

- Хачин В.Н. Память формы. — М.: Знание, 1984. — 64 с.

- Гюнтер В.Э. и др. Применение сплавов с памятью формы в медицине. - Известия вузов. Физика, 1985, № 5. С. 127—132.

ОРАЛБАЕВ АСЫЛБЕК БАЙСЕЙТҰЛЫ

«Ерекше механикалық қасиеттері бар қорытпалар»  пәні бойынша практикалық сабаққа арналған әдістемелік нұсқау.

Редактор

Басуға ___ ___        ___ _________ қол қойылды

Пішімі

Типографиялық қағаз. Офсеттік Басылыс.

Шартты баспа табағы  3,20 б.т.    .

Таралымы 500 дана. Тапсырыс №

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті баспа орталығы Шымкент қаласы, Тәуке хан, 5