Ф.7.03-09

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м. ауэзова

Кафедра «Механика и Машиностроение»

Сейтказенова К.К., Асан А.Е.

Методическое  указание к лабораторным занятиям

по  дисциплине: «Надежность и долговечность машин »

для магистрантов  специальности 6М071200 «Машиностроение»

Форма  обучения:  дневная

Шымкент, 2017

УДК  69-19

ББК 34.41

Составители: Сейтказенова К.К.,Асан А.Е.

Методическое  указание к лабораторным занятиям  по  дисциплине «Надежность и долговечность машин». - Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2017. - 48 с.

МУ для лабораторных занятий предназначено для магистрантов специальности 6М071200  – Машиностроение.

МУ для лабораторных занятий лекций составлено на основании учебной программы, разработанной в  ЮКГУ им. М.Ауезова

Лабораторные работы включенные в методические указания содержат краткую информацию по теории и подробное описание содержания, методику проведения и обработки результатов работы.

Рецензенты:   Алибеков О.Б. – к.т.н.,  доцент ЮКГУ им. М.Ауезова»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры _ Мех и маш

(протокол № __ от «___» ___01____ 2017__ г.) и

методической комиссией     факультета __ МиНГД

(протокол № ___от «_ _» ___01__2017  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2017 г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2017г.

Ответственный за выпуск:  Асан А.Е.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение……………………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- |
| 1 .Лабораторная работа №1 |  |
| Испытание на растяжение образцов из малоуглеродистой стали………….. | 5 |
| 2.Лабораторная работа №2 |  |
| Расчет долговечности цилиндровых втулок двигателей при вибрационной кавитации……………………………………………………… 3.Лабораторная работа №3 |  |
| Неразъемные соединения деталей. Прочностной расчет…………………… 4.Лабораторная работа №4 | 9 |
| Испытание материалов на сжатие……………………………………………. 5.Лабораторная работа №5 | 21 |
| Определение ударной вязкости для стали…………………………………… 6.Лабораторная работа №6 | 25 |
| Определение коэффициента трения в условиях трения………………….. | 27 |
| 7.Лабораторная работа №7 |  |
| Испытание на устойчивость…………………………………………………... 8.Лабораторная работа №8 | 28 |
| Микроструктура износостойких сталей и сплавов………………………….. 9.Лабораторная работа №9 | 31 |
| Влияние термической обработки на структуру и свойства износостойкой стали…………………………………………………………………………….. 10.Лабораторная работа №10 | 35 |
| Испытание материалов на выносливость…………………………………….. 11 .Лабораторная работа №11 | 39 |
| Расчет на долговечность подшипников качения……………………………. | 41 |

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее методическое указание содержит необходимые сведения для овладения магистрантами лабораторного практикума по курсу «Надежность и долговечность  машин».

В каждой работе изложены общие вопросы теоретического характера, методика выполнения работы, а также справочный материал, необходимый для анализа надежности и долговечности машин и механизмов.

Всё это способствует пониманию физических процессов, возникающих при эксплуатации деталей машин, а, следовательно, и машин в целом. Структура работ построена так, что данный материал можно изучить самостоятельно, без применения дополнительных источников (учебных и справочных пособий). Для закрепления полученных знаний по тематике каждой работы в методических указаниях приведены контрольные вопросы для самопроверки.

Перед началом каждой работы обучающийся должен изучить необходимый теоретический материал и методику проведения работы, после чего допускаются к выполнению работы.

После выполнения работы магистрант оформляет отчёт, который включает в себя:

- номер и название лабораторной работы;

- цель лабораторной работы;

- результаты измерений;

- анализ результатов и выводы;

Каждый отчёт зачитывается преподавателем после  собеседования

Лабораторная работа № 1

Испытание на растяжение образцов из малоуглеродистой стали

Цель работы – ознакомиться с проведением испытания на растяжение и определением показателей прочности и пластичности.

Краткая теоретическая часть

Испытания на растяжение являются основным и наиболее распространенным методом лабораторного исследования и контроля механических свойств материалов. Эти испытания проводятся на заводе - производителе для сертифицирования и на производстве для установления марки поставленной заводом стали или для разрешения конфликтов при расследовании аварий.  В таких случаях, кроме металлографических исследований, определяются главные механические характеристики на образцах, взятых из зоны разрушения конструкции. По ГОСТ 1497-84 рекомендуется применять цилиндрические и плоские образцы.  На рис. 1.1 показан цилиндрический десятикратный образец с резьбовой головкой, предназначенный для испытания на разрыв растяжением. Резьбовые головки служат для установления в захватах испытательной машины.

Рис.1.1– Образец для испытания на растяжение

Между расчетной длиной образца lо и размерами поперечного сечения Ао (или dо для круглых образцов) выдерживается определенное соотношение:

- у длинных образцов

lo=10∙do

- у коротких образцов

lo=3÷5∙do

В испытательных машинах усилие создается либо вручную - механическим приводом, либо гидравлическим приводом, что присуще машинам с большей мощностью.

В данной работе используется универсальная испытательная машина ГРМ -1А с гидравлическим приводом и максимальным усилием 500 кН, либо учебная универсальная испытательная машина УМ-5  максимальным усилием до 50 кН.

Порядок выполнения и обработка результатов

Образец, устанавливаемый в захватах машины, после включения насоса, создающего давление в рабочем цилиндре, будет испытывать деформацию растяжения. В измерительном блоке машины имеется шкала с рабочей стрелкой, по которой мы наблюдаем рост передаваемого усилия F.

Соответствующие деформации Δl можно наблюдать по линейке на раме машины и стрелке, закрепленной на подвижной траверсе. Эти же данные дублируются на миллиметровке диаграммного аппарата в осях F - Δl и записывается в виде графика, которая называется диаграммой растяжения образца (рис.1.2).

Рис.1.2-Диаграмма растяжения образца из малоуглеродистой стали

В начале нагружения деформация линейно зависит от силы, поэтому участок ОА диаграммы называют участком пропорциональности. После точки В начинается так называемый участок текучести ВС.

На этой стадии стрелка силоизмерителя как бы приостанавливается, от точки В на диаграмме вычерчивается либо прямая, параллельная горизонтальной оси, либо слегка извилистая линия - деформации растут без увеличения нагрузки. Происходит перестройка структуры материала, устраняются нерегулярности в атомных решетках.

Далее самописец рисует участок самоупрочнения (деформационное упрочнение) участок СЕ. При дальнейшем увеличении нагрузки в образце происходят необратимые, большие деформации, в основном концентрирующиеся в зоне с макронарушениями в структуре материала – там образуется местное сужение так называемая  "шейка".

На участке Еf фиксируется максимальная нагрузка, затем идет снижение усилия, ибо в зоне "шейки" сечение резко уменьшается, далее образец разрывается.

При нагружении на участке ОА в образце возникают только упругие деформации, при дальнейшем нагружении появляются и пластические - остаточные деформации.

Если в стадии самоупрочнения начать разгружать образец (например, от т. D), то самописец будет вычерчивать прямую СО1. На диаграмме фиксируются как упругие деформации Δlупр (О1О2), так и остаточные Δlост (ОО1). При дальнейшем нагружении образец будет обладать иными характеристиками, то есть усилие соответствующее упругой деформации увеличивается.

Так, при новом нагружении этого образца будет вычерчиваться диаграмма О1DЕf, и практически это будет уже другой материал. Эту операцию (наклеп) широко используют, например, в арматурных цехах для улучшения свойств проволоки или арматурных стержней.

Диаграмма растяжения (рис.1.2) характеризует поведение конкретного образца, но отнюдь не обобщенные свойства материала. Для получения характеристик материала строится условная диаграмма напряжений, на которой откладываются относительные величины – напряжения σ=F/A0   и относительные деформации  ε=Δl/l0 (рисунок 3), где А0, l0 – начальные параметры образца, площадь сечения и длина.

Рис.1.3-Условная диаграмма напряжений (диаграмма деформирования) при растяжении

Условная диаграмма напряжений при растяжении позволяет определить следующие характеристики материала (рис. 1.3):

σпц – предел пропорциональности – напряжение, превышение которого приводит к отклонению от закона Гука.

σпц=FпцАо кНсм2,

где:

Fпц=АА1∙μF - максимальное усилие, соответствующее участку ОА;

μF=FmaxET1  кНсм  - масштаб усилия.

После наклепа  σпц может быть увеличен на 50-80%;

σу – предел упругости – напряжение, при котором остаточное удлинение достигает 0,05%. Напряжение  σу очень близко к  σпц и обнаруживается при более тонких испытаниях. В данной работе  σу не устанавливается;

σт – предел текучести – напряжение, при котором происходит рост деформаций при приблизительно постоянной нагрузке.

σт=FтАо кНсм2,

где:

Fт=ВВ1∙μF - усилие, соответствующее участку текучести В.

Иногда явной площадки текучести на диаграмме не наблюдается, тогда определяется условный предел текучести, при котором остаточные деформации составляют ≈0,2%.

σв – предел прочности – максимальное напряжение, соответствующее точке Е на диаграмме напряжения

σв=FтахАо кНсм2.

Определяются также характеристики пластичности – относительное остаточное удлинение

δ = (l1 – l0) 100% / l0,

где l1 – расчетная длина образца после разрыва.

Относительное  остаточное сужение поперечного сечения

ψ = (А0 - Аш) 100% / А0.

где А0 – первоначальная площадь поперечного сечения образца до разрыва.

По диаграмме напряжений можно приближенно определить модуль упругости первого рода (модуль Юнга)

E=σпц/ε=tgα,

По полученным прочностным и деформационным характеристикам и справочным таблицам делается вывод по испытуемому материалу о соответствующей марке стали

Контрольные вопросы

- Изобразите диаграмму растяжения образца из малоуглеродистой стали (Ст.3). Покажите полные, упругие и остаточные абсолютные деформации при нагружении силой, большей, чем Fт.

- На каком участке образца происходят основные деформации удлинения? Как это наблюдается на образце? Какие нагрузки фиксируются в этот момент?

- Объясните, почему после образования шейки дальнейшее растяжение происходит при все уменьшающейся нагрузке?

- Перечислите механические характеристики, определяемые в результате испытаний материала на растяжение. Укажите характеристики прочности и пластичности.

- Дайте определение предела пропорциональности.

- Дайте определение предела упругости.

- Дайте определение предела текучести.

- Дайте определение предела прочности.

Лабораторная работа №2

Расчет долговечности цилиндровых втулок  двигателей

при вибрационной кавитации

Цель работы – разработать методику прогнозирования долговечности втулок цилиндров, позволяющую с достаточной достоверностью оценить срок службы деталей.

Краткая теоретическая часть

Опыт эксплуатации высоко- и среднеоборотных дизелей свидетельствует о том, что в ряде случаев скорость эрозии цилиндровых втулок со стороны охлаждающей жидкости оказывается сопоставимой со скоростью изнашивания «зеркала». Несмотря на важность проблемы, в настоящее время отсутствуют методики прогнозирования долговечности втулок цилиндров, позволяющие с достаточной достоверностью оценить срок службы деталей.

Цель настоящей методики восполнить указанный пробел. По разработанной схеме можно определить долговечность втулок цилиндров дизелей. В дальнейшем это будет показано на примере ДВС шести размерностей (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Исходные данные для вариантов расчета долговечности втулок

| Номер варианта | Тип дизеля | Материал втулки | Толщина hв ∙10–3, м | Микро-твердость Нμ, МПа | рс, МПа | n, об/мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ч 8,5/11 | СЧ 20 | 4,0 | 365 | 0,48 | 1630 |
| 2 | Ч 10,5/13 | СЧ 20 | 6,5 | 365 | 0,53 | 200 |
| 3 | Ч 12/14 | СЧ 20 | 8,0 | 365 | 0,51 | 1300 |
| 4 | Ч 15/18 | 38ХМЮА | 6,5 | 480 | 0,47 | 1500 |
| 5 | Ч 18/20 | 38ХМЮА | 6,0 | 480 | 0,85 | 1500 |
| 6 | Ч 23/30 | СЧ 20 | 13,3 | 365 | 0,54 | 1250 |
| 7 | Д23/30 | 38ХМЮА | 13 | 480 | 0,55 | 830 |
| Примечание. hв – толщина стенки втулки; рс – среднее эффективное давление; n – частота вращения вала дизеля. |  |  |  |  |  |  |

Для использования результатов лабораторных испытаний образцов, в частности – кривых поверхностной усталости СЧ20 и стали 38ХМЮА, необходимо располагать хотя бы одним примером изнашивания втулки дизеля в условиях эксплуатации.

Используем данные по эрозии двигателя  6Ч 15/18: допускаемый износ [h] = 0,75∙6,5 = 4,9 мм при аккумуляционном периоде

τак  ∙ 3000 = 750 ч

(Т – долговечность втулки, ч) (рис.2.1).

Линейный износ

h10–3, м

6

4

2        τак = 750 ч.

0

1000             2000          t, ч.

Время

h0 = 1,510–3  м

Рис.2.1 – Кинетическая зависимость изнашивания втулки двигателя  6Ч 15/18

Приняв дв. 6Ч 15/18 за эталонный, запишем линейное уравнение изнашивания

.					(2.1)

Скорость изнашивания водоохлаждаемой поверхности втулки дв. 6Ч 15/18 составит

мм/ч.

Для графика   на рис. 2.2 примем по оси абсцисс масштаб: пусть при =2,5;  τак = 1000 ч. Тогда 2,5 = 103/τ0 и  τ0 = 103/2,5 ч.

мм/ч.

Значение υ0 можно определить также по рис. 2.2:

;    мм/ч.

Таким образом, масштабные коэффициенты рассматриваемых условий изнашивания втулок равны:   τ0 = 0,4∙103 ч. и  υ0 = 0,63∙10–3 мм/ч.

По графику на рис. 2.2 можно определить υизн любого двигателя. Для этого надо знать τак кавитационной эрозии этого двигателя. При известных τак i и υизн долговечность втулки при допустимом износе  можно определить по формуле, вытекающей из уравнения (1) в виде

.				(2.2)

По формуле (2.2) для исследуемого (заданного) двигателя определяют:

1. допустимый износ    (hв по таблице 2.1);

2. скорость роста каверны по глубине  по рис. 2.2;

3. аккумуляционный период τак по рис.2.3, где приведены кривые поверхностной усталости для СЧ20 и стали 38ХМЮА, построенные по результатам испытаний образцов на магнитострикционном вибраторе (МСВ) при различных амплитудах колебаний (А = 5÷33 мкм) и частоте ω = 22 кГц в пресной воде.

Зависимость аккумуляционного периода τак от напряжения (давления)  согласно рис. 2.3 выражается формулами:

τак =  – в области малоцикловой усталости и

τак =  – в области разрушения по механизму многоцикловой усталости.

Относительная скорость

Относительное время

Рис. 2.3 – Зависимость относительной скорости эрозии

от относительной продолжительности аккумуляционного периода

Напряжение

Время

Рис.2.4 – Кривые поверхностной усталости:   1 – 38ХМЮА;   2 – СЧ20

Между напряжением и амплитудой колебаний при А≥5 мкм существует линейная зависимость

,					(2.3)

где напряжение в МПа, а амплитуда в мкм.

При А≤5 мкм справедливо

.					(2.4)

Амплитуда вибрации (свободных колебаний) применительно к условиям нагружения втулок цилиндров двигателей следует определять с учетом динамического характера нагрузок и деформаций, а именно:

,					          (2.5)

где  Аст – отклонение стенки втулки при статическом нагружении.

После раскрытия Аст в формуле (2.5) через комплекс характеристик двигателя выражение для расчета амплитуды А примет вид:

,			          (2.6)

где    рс  – среднее эффективное давление, Н/м2;   – площадь поршня, м2; – отношение радиуса кривошипа к длине шатуна;  – период колебаний втулки (– частота свободных колебаний  втулки, Гц);  – угловая скорость, 1/с;  rcp, Hвт и hв  – средний радиус, высота и толщина стенки втулки, м;  ρм – плотность материала втулки, Н/м3;  – время возрастания бокового давления поршня на стенку втулки от нуля до рmax;  φ – угол поворота коленвала от положения в м.т., которому соответствует наибольшее значение нормальной силы, обычно φ = 15÷300 (рис.2.5);  n–частота вращения коленчатого вала, об/мин;  m – количество аксиальных полуволн, обычно m = 1÷2;  С1 = С0 + Х – расстояние от верхней кромки втулки цилиндра до оси поршневого пальца пр положении поршня после поворота коленвала на угол φ, м;  С0 – расстояние между верхней кромкой втулки и осью поршневого пальца при положении поршня в в.м.т., м;  Х = 0,5Нх.п.(1–cos φ) – расстояние, пройденное поршнем от положения в в.м.т. при повороте коленвала на угол φ, м;   Нх.п. – ход поршня, м.

На практике возможны следующие комбинации цилиндрических волн (n1) и аксиальных полуволн (m):

| а) | n1 =2 m=1 | б) | n1 =3 m=1 | в) | n1 =4 m=3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

р

1

φ              рmax

00                            φ0

2

1 – давление газов;   2 – боковое давление поршня;

Рис.2.5 – Диаграмма изменения давления на стенку в зависимости

от угла поворота коленчатого вала

Предварительный анализ показал, что наиболее жесткие условия деформаций втулок соответствуют форме колебаний, изображенной на рис.2.6 (n1 = 2, m=1). Поэтому расчет частоты и амплитуды вибрации выполним для случая, когда n1 = 2 и m=1.

| n1 – число цилиндрических волн; m1 – число аксиальных полуволн (число узлов аксиальных полуволн); Нвт – высота втулки; Рис.2.6 – Формы колебаний втулок цилиндров дизелей | Рис.2.7 – Эскиз цилиндровой втулки из стали 38ХМЮА двигателя 6Ч 15/18 |
| --- | --- |

Определение неизвестной частоты свободных колебаний втулки fсв производится по формуле

fсв = ,   Гц				                          (2.7)

где  Е и ν – модуль упругости, коэффициент Пуассона материала втулки;  kв – коэффициент, учитывающий размеры втулок в связи с числом аксиальных полуволн m и частотные параметры. Значения характеристик в формуле (2.7) приведены в таблице 2.3.

Порядок выполнения и обработка результатов

Выполним для примера, расчет амплитуды вибрации втулки дизеля 6Ч 15/18.

Данные для расчета:

рс = 5,2∙ 104 ∙ 9,8, Н/м2;			                     ρ38ХМЮА = 8,6∙ 103 ∙ 9,8, Н/м3;

(n = 1500 об/мин);			              	Т = φ/6n = 1,87∙ 10–3, с;

, м2;				            ;

м;  			            Е = 2∙1010 ∙ 9,8, Н/м2;

м;					ν = 0,26;

Нвт = 0,28 м;					             kв = 8,25∙10–3;

hв = 6,5∙10–3 м.

Частота свободных колебаний втулки по       (7)

fсв =  Гц.

Амплитуда свободных колебаний втулки по (8)

м.

Напряжение  на поверхности втулки при А=5,0 мкм

= 7,5А + 335 = 7,5∙5 + 335 372 МПа.

На рис.2.4 находим τак =40 ч, как точку пересечения горизонтальной линии, соответствующей =372 МПа. с зависимостью 1 для стали 38ХМЮА.

Важно отметить, что критические числа нагружений Nкр = fсв ∙τак, т.е. числа нагружений до момента начала эрозии стали 38ХМЮА при испытании на магнитострикционной установке (МСВ) при fсв = 22 кГц и в условиях эксплуатации втулки дизеля практически совпадают

(Nкр)мсв = 22∙103 ∙ 42106;

(Nкр)экспл = 1,25∙103 ∙ 750106;

Таким образом, при определении τак цилиндровых втулок исследуемых для дизелей в натурных условиях необходимо использовать коэффициент пересчета со стенда на натуру, равный

kτ = 750/42 = 17,8,

т.е.                                (τак i)нат = kτ (τак i)мсв = 17,8 (τак i)мсв.			           (2.8)

Уточненное значение долговечности цилиндровой втулки эталонного двигателя

Тэт =  ч.

При определении (τак i)нат для втулки исследуемого двигателя в формулу (2.8) следует ввести поправку на частоту свободных колебаний, т.е.

(τак i)нат = (τак i)мсв, 				          (2.9)

где  – отношение частот свободных колебаний втулок цилиндров эталонного и исследуемого двигателей.

Для того, чтобы устранить возможное влияние пониженной температуры охлаждающей воды на долговечность втулок, следует использовать известные режимные и конструктивные мероприятия, повышающие температуру охлаждающей воды в вариантах 1–6 (таблица 2.2) с 50-600С до 70-800С и снижающие за счет этого скорость кавитационно-эрозионного изнашивания стенок  на 25÷30%. Поэтому в формулу (2.7) следует ввести температурный коэффициент

,					(2.10)

который определяется по таблице 2.4.

Таблица 2.2 – Значения коэффициента в зависимости от температуры

охлаждающей воды

| Т0С | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,22 | 1,26 | 1,23 | 1,11 | 1,0 | 0,93 |

Таким образом, схема расчета долговечности втулок цилиндров двигателей для вариантов 1–7 (таблица 2.1), исключая вариант 4 для эталонного двигателя, будет заключаться в следующем:

1. По формуле (2.6) определяют амплитуду колебаний Аi, а по формуле (2.7) частоту свободных колебаний .

2. По соотношениям (2.3)–(2.4) вычисляют напряжение .

3. На графиках зависимости (τак i) (рис.3) по  определяют продолжительность (τак i)мсв.

4. По формуле (2.9) пересчитывают (τак i)мсв на натуру (τак i)нат с учетом отличия частоты колебаний  от эталонной , для двигателя Ч 15/18.

5. Допускаемый износ стенки втулки определяют как  = 3/4 hвт.

6. Определяют скорость изнашивания – по графику kυ() на рис.2.1 по формуле  .

7. По формуле (2.2) рассчитывают долговечность втулки при температуре охлаждающей воды, указанной в таблице 4 для конкретного двигателя в натурных условиях.

8. По формуле (2.10) определяют наибольшую долговечность втулки при оптимальной температуре охлаждающей воды.

Контрольные вопросы

- Что такое долговечность?

- Отчего зависит аккумуляционный период изнашивания?

- Как определить аккумуляционный период изнашивания?

- Каков алгоритм  расчета долговечности втулки?

- Как учитывается масштабный фактор при расчете долговечности?

Лабораторная работа №3

Неразъемные соединения деталей. Прочностной расчет

Цель работы: Ознакомление с конструкцией заклёпочного соединения и приобретение навыков расчёта на прочность заклёпочных швов.

Оборудование и инструмент: типовое заклёпочное соединение, используемое в колодочном тормозе;

штангенциркуль, мерительная линейка ГОСТ 17435-72.

Краткая теоретическая часть

Неразъемным называют такое соединение деталей и узлов разборка которого невозможна без повреждения деталей. Часто неразъемные соединения используют для получения деталей сложной формы и геометрии из простых дешевых элементов. К неразъемным относят заклепочные, сварные, паяные,  клеевые и формовочные соединения. Преимущества по сравнению со сварными соединениями: возможность соединения несвариваемых и плохо свариваемых  деталей, меньшие разрушения деталей при разборке, меньшая концентрация напряжений. Недостатки: малая производительность технологического процесса, повышенные затраты материалов и габариты, значительная стоимость, повышенный уровень негативного воздействия вибраций на рабочих.

В данной лабораторной работе рассматриваются заклепочные  соединения.

Заклёпочный шов образуют заклёпки различного типа (рис.3.1).

Рис.3.1 - Основные типы заклёпок: а-с полукруглой головкой; б-с потайной головкой; в-с полупотайной головкой; г-трубчатая

Отверстия под заклёпки в соединяемых деталях продавливают или сверлят. Клёпку производят при помощи прессов либо вручную (пневматическими молотками). В процессе клёпки происходит осадка стержня, заполнение зазора между заклёпкой и отверстием, а затем образуется замыкающая головка (рис. 3.2).

1-закладная головка; 2-замыкающая головка; 3-соединяемая

деталь; 4-поддержка; 5-обжимка; 6-стержень заклёпки

Рисунок 3.2 - Образование заклёпочного шва

Различают холодный и горячий способ клёпки. Горячий способ рекомендуется применять для стальных заклёпок диаметром более 10-12 мм. Этот способ обеспечивает высокое качество заклёпочного шва, т.к. заклёпки при остывании укорачиваются и стягивают детали, создавая на стыке их поверхностей большие силы трения, препятствующие сдвигу деталей.

Материалом заклёпок служат малоуглеродистые стали Ст2, СтЗ, 10,15, реже -легированные, а также цветные материалы: медь, алюминий и сплавы на их основе.

Достоинства, недостатки и применение заклёпочных соединений: Достоинства:

Высокая надёжность и герметичность соединения.

- Удобство контроля качества заклёпочного шва.

- Хорошая работоспособность при знакопеременных нагрузках (вибрации, удары).

- Возможность изготовления металлических конструкций из лёгких сплавов, что в целом облегчает конструкцию.

Недостатки:

1 .Низкая технология изготовления из-за множества операций (в том числе и ручных).

- Большие расходы материала и габариты соединения.

- Высокая стоимость изготовления.

В связи с этим, такие соединения применяются в таких инженерных сооружениях как котлы, суда, мосты, самолёты.

Вместе с тем область применения заклёпочных соединений сокращается из-за совершенствования методов сварки.

Методика расчёта на прочность заклёпочных швов: Расчёт простейшего заклёпочного соединения (рис.3.3) производится по следующим условиям прочности:

Рис.3. 3 - Расчётная схема заклёпочного соединения

1.Ha срез заклёпок:

Q≤π∙d024∙i∙z∙[τ]cp                                                                                       (3.1)

где Q - нагрузка на шов, Н;

d0 - диаметр отверстия под заклёпку, м;

z - число заклёпок;

i - число плоскостей среза;

[τ]ср - допускаемое напряжение, Па.

2.На смятие поверхности заклёпок и стенок отверстия:

Q≤S·daz·[σ]cm                                                                                                 (3.2)

где S - меньшая из толщин склёпываемых деталей, м; [а]см - допускаемое напряжение на смятие для менее прочного из контактирующих материалов, Па.

3.На растяжение в деталях (сечение I-I (рис.3.3)):

Q≤S-(t-do)·m·[σ]p	                                      (3.3)

где t - шаг шва, м;

m - число отверстий в сечении I-I;

[σ] р - допускаемое напряжение на растяжение, Па.

- На срез края детали (сечение П-И (рис.3.3):

Q≤2·S·z(e-d0/2)-[τ]cp ,                    	                                   (3.4)

где е - расстояние от края детали до оси заклёпки, м;

[τ]cp- допускаемое напряжение на срез для соединяемых деталей, Па.

Tаблица 3.1 -  Допускаемые напряжения для  заклепочных соединений

| Bид напряжения | Допускаемые напряжения. МПа материал |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ст2 | СтЗ |
| Срез заклёпок [τ]cp | 120 | 120 |
| Смятие заклепок иди деталей [σ]p | 260 | 300 |
| Растяжение деталей [σ]p | 140 | 160 |
| Срез деталей [τ]cp | 90 | 100 |

Порядок выполнения работы и обработка результатов:

1 .На конструкции заклёпочного соединения произвести замеры основных элементов соединения, указанных в таблице 3.2.

2.Используя результаты замеров и данных таблицы 3.1 по зависимостям 3.1 - 3.4, произвести расчёт заклёпочного соединения и определить нагрузку Q, приемлемую для данной конструкции.

3.Заполнить таблицу 3.2.

Таблица 3.2 - Полученные результаты

| Измеренные параметры |  |  |  |  |  |  | Вычисленные параметры |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d0 мм | i | z | S, мм | t, мм | m | e мм | Q, Н |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | При срезе Заклёпок | При смятии деталей или заклёпок | При растяжении деталей | При срезе деталей | Предельное значение |

Контрольные вопросы

1 .Пояснить технологию изготовления заклёпочного шва.

2.В чём заключается преимущество горячей клёпки?

3.Каковы достоинства и недостатки заклёпочных соединений?

4.Какие используются типы заклёпок и из каких материалов они изготавливаются?

5.По каким условиям прочности производится расчёт заклёпочных швов?

6.Почему в используемой в работе конструкции отдано предпочтение именно заклёпочному соединению?

Лабораторная работа № 4

Испытание материалов на сжатие

Цель работы – изучить поведение различных материалов и определить их механические характеристики при статическом сжатии.

Краткая теоретическая часть

Испытания материалов на сжатие проводят на специальных прессах или универсальных испытательных машинах по специальным методикам: для стали и чугуна используется ГОСТ 25.503-80, бетона - ГОСТ 10.180-90, древесины поперек волокон ГОСТ 16483.11-72, древесины вдоль волокон ГОСТ 16483.10-73.

Образцы материалов для испытания на сжатие изготовляются в виде цилиндров высотой h и диаметром d . Для чугуна, например, рекомендуется диаметр от 10 до 25 мм.

Отношение h/d должно быть в пределах от 1 до 2. При значении h/d >2 сказывается влияние продольного изгиба. При значении h/d<1 в большей степени сказывается влияние сил трения, возникающих между торцами образца и опорными плитами машины.

Силы трения тормозят развитие деформации у торцов образца, чем и объясняется его бочкообразная форма в результате испытаний. Одним из способов уменьшения сил трения является смазывание торцов образца графитом, графитовой смазкой или парафином.

Образцы из искусственного камня (цементного или иного раствора) изготавливаются в виде кубиков или цилиндров.

Деревянные образцы изготавливают в виде прямоугольной призмы с основанием 20 х 20 мм и высотой вдоль волокон 30 мм или кубиков со стороной 20 мм и более.

Пластичные материалы (мягкая сталь, медь и др.) одинаково хорошо работают на растяжение и сжатие, поэтому испытание на сжатие является дополнением к испытанию этих материалов на растяжение.

Для пластичных материалов модуль упругости Е, предел упругости и предел текучести при сжатии примерно те же, что и при растяжении. При сжатии пластичных материалов сила постоянно возрастает (кривая 1 рис. 4.1), при этом величину напряжений, соответствующих разрушающей силе, определить невозможно, так как образец не разрушается, а превращается в диск (рис. 4.2,а).

Характеристики, аналогичные относительному удлинению и относительному сужению при разрыве, при испытании на сжатие также получить невозможно.

Испытанию на сжатие подвергают главным образом хрупкие материалы, которые, как правило, лучше сопротивляются сжатию, чем растяжению, и применяются для изготовления элементов, работающих на сжатие. Для их расчета на прочность необходимо знать характеристики материалов, получаемые при испытании на сжатие.

На рис.4.1 кривая 2 показывает диаграмму сжатия чугуна, из которой видно, что закон Гука выполняется лишь приближенно в начальной стадии нагружения. Верхняя точка диаграммы соответствует разрушающей нагрузке Fmax, определив которую, вычисляют предел прочности материала на сжатие σвсж = Fmax/Aо.

Рис.4.1-Диаграммы сжатия:

1 – малоуглеродистой стали; 2 – чугуна; 3 – бетона;

4 – сосны вдоль волокон; 5 – сосны поперек волокон

Разрушение чугунного образца происходит внезапно при незначительных остаточных деформациях. Разрушению предшествует образование трещин, расположенных приблизительно под углом 45° к образующим боковой поверхности образца, т.е. по линиям действия максимальных касательных напряжений.

Характер разрушения образцов из бетона (цементного раствора, камня) показан на рис.4, в – при наличии сил трения между плитами машины и торцами образца.

Разрушение происходит путем выкрашивания материала у боковых поверхностей в средней части образца. Трещины образуются под углом 45° к линии действия нагрузки.

При снижении сил трения за счет нанесения слоя парафина на опорные поверхности образца разрушение происходит в виде продольных трещин, материал расслаивается по линиям, параллельным действию сжимающей силы, и сопротивление материала уменьшается (рис. 4.2, г).

Диаграмма сжатия бетона показана на рис.4.1, кривая 3. Из диаграммы видно, что рост нагрузки сопровождается упругими деформациями вплоть до разрушения, что вообще характерно для хрупких материалов.

Особым своеобразием отличается сопротивление сжатию древесины как материала анизотропного и обладающего волокнистой структурой. При сжатии, как и при растяжении, древесина обладает различной прочностью в зависимости от направления сжимавшей силы по отношению к направлению волокон.

Рис.4.2- Вид образцов из различных материалов до и после испытания на сжатие:

а – малоуглеродистая сталь; б – чугун; в – цементный раствор без смазки торцов;

г – цементный раствор со смазкой торцов; д – дерево вдоль волокон; е – дерево поперек волокон

На рис.4.1 изображены диаграммы сжатия образцов из древесины одной породы. Кривая 4 иллюстрирует сжатие образца вдоль волокон, а кривая 5 - поперек волокон. При сжатии вдоль волокон древесина значительно (в 8-10 раз) прочнее, чем при сжатии поперек волокон. При сжатии вдоль волокон образец разрушается вследствие сдвига одной части относительно другой (рис.4.2, д), а при сжатии поперек волокон древесина склонна к прессованию и не всегда удается определить момент начала разрушения (рис. 4.2, е).

Порядок выполнения и обработка результатов

Предложенные для испытания образцы замеряют и, поочередно устанавливая их между опорными плитами машины ГРМ-1А или пресс П-125, подвергают статическим нагружениям, в процессе которых на диаграммном аппарате производится запись диаграмм сжатия соответствующих материалов. По контрольной стрелке шкалы силоизмерителя фиксируются максимальные нагрузки для каждого из образцов.

По полученным диаграммам сжатия определяют максимальную нагрузку сжатия стального образца и разрушающие нагрузки для других образцов, корректируя их значения с показателями стрелки силоизмерителя, записывают показания в журнал испытаний. Далее определяют характерные значения напряжений и производят записи в журнал испытаний.

Необходимо сделать зарисовку разрушенных образцов и описать характер их разрушения. Дать сравнительную характеристику работы испытанных материалов.

Контрольные вопросы

1. Какой вид имеет диаграмма сжатия стали? В чем отличие этой диаграммы от диаграммы растяжения?

2. Какие механические характеристики можно определить по диаграмме сжатия стали?

3. Каков вид диаграммы сжатия чугуна, бетона? Каков характер разрушения образцов из этих материалов?

4. Какие механические характеристики определяют для хрупких материалов при их испытании на сжатие?

5. Какой вид имеет диаграмма сжатия дерева вдоль волокон и какие механические характеристики можно определить по ней?

6. Как разрушается дерево при сжатии вдоль и поперек волокон? В каком направлений дерево обладает лучшими механическими свойствами?

Лабораторная работа № 5

Определение ударной вязкости для стали

Цель работы – ознакомиться с методикой определения ударной вязкости металлов.

Краткая теоретическая часть

При выборе материала для деталей, подвергающихся динамическим воздействиям, руководствуются так называемой ударной пробой. Она заключается в том, что образцы материала подвергают разрушению изгибным ударом, измеряя количество энергии, затраченной на разрушение образца.

Испытание проводится на маятниковом копре МК-З0А.

Способность материала сопротивляться ударным нагрузкам характеризуется ударной вязкостью и определяется отношением работы W, затраченной на разрушение образца, к площади поперечного сечения А в месте излома:

aк=W/A                                                               (5.1)

Чем больше ударная вязкость aк, тем лучше материал сопротивляется динамическим нагрузкам. В технических условиях указывается наименьшее значение ударной вязкости при комнатной температуре для сталей; оно находится в интервале 0,6 - 1,0 Дж/мм2.

Согласно ГОСТ 9454-78 образцы для испытания должны иметь стандартные размеры и установленный надрез. Основной стандартный образец указан на рис.1. Определяется ударная вязкость не менее чем на шести образцах.

Рис.5.1- Испытание образца ударной нагрузкой

Удар падающего маятника должен приходиться по ослабленному месту (сечению); в зоне надреза создается объемное напряженное состояние с большой концентрацией напряжений.

При понижении температуры (уже до -20°С) ударная вязкость уменьшается и при достижении так называемой критической температуры (порядка -40, -60°С), резко снижается (в 2 - 4 раза). Поэтому для материалов, работающих при низких температурах, исследование влияния температуры обязательно. Испытания при комнатной температуре косвенно характеризуют работу материала и при низкой температуре.

Характерен вид места разрушения образца: при вязком разрушении поверхность излома матовая, волокнистая, мелкозернистая, при хрупком разрушения - зернистая, блестящая, с малозаметными остаточными деформациями.

Порядок выполнения и обработка результатов

После установки образца на опоры (рис.5.1) и подъема маятника копра снимается значение энергий взведенного маятника Wвзв и заносится в журнал испытаний. Затем открывается предохранительный диск на раме копра и маятник, падая, разрушает образец.

На шкале отсчетного механизма по положению контрольной стрелки определяют величину Wост – остаточный запас энергии (работы) после удара. Определяется величина работы, затраченной на разрушение образца,  W = Wвзв - Wост и ударная вязкость образца по формуле (5.1). Затем находится среднее для серии образцов значение ак и описывается характер разрушения образцов, эти данные заносятся в журнал испытаний.

Выполняемая работа позволяет также обнаружить пороки металла, которые являются скрытыми от статических механических испытания: трещины от закалки, рыхлость, усадочные трещины.

Контрольные вопросы

1. Что называется ударной вязкостью материала и что она характеризует?

2. Как определяется ударная вязкость стали?

3. Для чего образцы изготавливаются с надрезом?

4. От чего зависит величина ударной вязкости и для каких материалов она больше?

Лабораторная   работа № 6

Определение    коэффициента трения в условиях трения

## Цель работы – определение коэффициента трения

## Краткая теоретическая часть

При движении одного тела по поверхности другого возникает сопротивление движению. Это объясняется тем, что со стороны поверхности второго тела на первое действует сила трения скольжения, которая и препятствует движению. Сила трения скольжения направлена вдоль поверхности соприкасающихся тел в противоположную сторону направлению скорости.

В этой работе мы воспользуемся тем, что при равномерном движении тела (a = 0) сила упругости динамометра будет уравновешена силой трения скольжения. Действительно из  второго закона Ньютона следует, что

(6.1)

Таким образом, если мы будем равномерно тянуть динамометр, прикрепленный к нему, то величина силы трения скольжения будет равна силе упругости динамометра (т.е. его показанию).

Экспериментальным путем установлено, что между силой трения скольжения и силой реакции опоры N (или равной ей весу тела Р) существует прямо пропорциональная зависимость:

(6.2)

где μ - коэффициент пропорциональности (называется коэффициентом трения). Он характеризует трущиеся поверхности и зависит от их природы и качества обработки.

Порядок выполнения работы и обработка результатов

1. Измеряем вес каждого груза

2. Динамометром измеряем силу трения при разном количестве грузов

3. Вычисляем  значение коэффициента трения

Таблица 6.1 Исходные данные для расчета μ

| Количество грузов на бруске | Вес тела Р, Н | Сила трения, Fтр |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 0,8 |
| 2 | 3 | 1,2 |
| 3 | 4 | 1,5 |

Вычисления:

Коэффициент трения в 1 -ом опыте:

Коэффициент трения во 2-ом опыте:

Коэффициент трения в 3-ем опыте:

Вывод:

Расчетный  коэффициент трения в эксперименте  не зависит от веса тела.

Контрольные вопросы

1.Как направлена сила трения?

2.Чему равен коэффициент трения?

3. Зависит ли сила трения от веса тела?

Лабораторная работа № 7

Испытание на устойчивость

Цель работы – исследование явления потери устойчивости прямолинейной формы равновесия при осевом сжатии, проверить опытным путем справедливость формулы Эйлера.

Краткая теоретическая часть

У стержней, длина которых значительно больше поперечных размеров, при определенной величине осевой сжимающей силы происходит искривление оси. Это явление носит название продольного изгиба. Переход прямолинейной формы равновесия в криволинейную называется потерей устойчивости.

Сжимающая сила, при которой прямолинейная форма равновесия перестает быть устойчивой, называется критической. Ее можно определить по формуле Эйлера

Fkp=π2E∙Jminμ∙l2,                                                           (7.1)

где:  Е – модуль продольной упругости материала;

l – длина стержня;

Jmin – минимальный момент инерции сечения;

μ – коэффициент приведения длины, который зависит от способов закрепления концов стержня.

Формула Эйлера применима лишь в том случае, если потеря устойчивости стержня происходит при напряжениях, меньших предела пропорциональности σпц, т.е. когда справедлив закон Гука

σkp=FkpA=π2Eλ2≤σпц.                                                 (7.2)

Здесь   А – площадь поперечного сечения;

λ=μ⋅l/imin  – гибкость стержня;

– минимальный радиус инерции сечения.

Предельная гибкость, начиная с которой можно использовать формулу Эйлера, определяется по формуле

λпр=π2Eσпц,                                                              (7.3)

зависит лишь от физико-механических свойств и является постоянной для данного материала.  Так, например,  для стали  Ст.З   λпр = 100,  для древесины  λпр = 110, для чугуна  λпр = 80, для дюралюминия  λпр = 60.

Стержни, у которых  λ > λпр, называются стержнями большой гибкости.

При меньших значениях гибкости (стержни средней гибкости) критические напряжения  σкр >  σпц определяются по эмпирическим формулам или соответствующим им таблицам (графикам). Например, формула Ясинского для определения критических напряжений имеет вид

σкр = a – b λ,                                                              (7.4)

где:    a и  b  –  эмпирические   коэффициенты.   Например,  для  стали   Ст.3  a =

310 МПа, b = 1,14 МПа, для древесины (сосна) a = 28,7 МПа, b = 0,19 МПа.

Эмпирические формулы, особенно для древесины, дают лишь приближенный результат.

Для стержней малой гибкости, у которых   σкр, подсчитанные по формуле Ясинского, получаются больше, чем опасные (предельные) напряжения, принимают:  σкр =  σт – для пластичных материалов;  σкр =  σв – для хрупких материалов.

Порядок выполнения и обработка результатов

Опыты по исследованию устойчивости сжатых стержней производятся либо на испытательных машинах малой мощности (ГРМ - 1А  и других), либо на специальных установках, например, ЦДМ – 5 или на ручном приспособлении.

На испытательных машинах величина критической силы определяется непосредственно по шкале динамометра.

На ручной установке (рис.7.1) нагружение производится с помощью винтовой пары (подъемный винт-гайка) через гидроцилиндр, при этом манометр показывает величину силы.

Рис. – 7.1  Схема ручной установки

1 – образец; 2 – корпус; 3 – верхняя опора; 4 – ограничительные упоры;

5 – нижняя опора; 6 –силовое устройство

Ручная установка позволяет определить критическую силу для стержня с шарнирно опертыми концами (μ = 1).

Порядок работы:

1. Измеряем длину и размеры поперечного сечения образца, определяем геометрические характеристики сечения и гибкость стержня (Imin, A, imin,  λ).

2. Сравниваем значения  λ  и λпр, выясняем, по какой формуле следует определять критическую силу.

3. Вычисляем теоретическое значение критической силы.

4. Устанавливаем стержень на опорах установки.

5. Упоры при помощи винтов устанавливаем примерно на одинаковых расстояниях (2 – З мм) от испытуемого образца.

6. Производим нагружение стержня путем плавного и медленного вращения маховика по часовой стрелке, с возрастанием нагрузки нужно непрерывно следить за поведением образца.

7. Если при F < Fкр слегка изогнуть стержень рукой и отпустить, после некоторых колебаний он вновь выпрямится (устойчива прямолинейная форма равновесия).

8. С увеличением нагрузки частота собственных колебаний уменьшается, и при критической нагрузке она равна нулю. При достижении нагрузкой критического значения стержень слегка искривляется и касается одного из упоров. Если изогнутый стержень руками вернуть в исходное прямолинейное положение и отпустить, он вновь искривится, т.е. прямолинейная форма перестала быть устойчивой.

9. Опытное значение критической силы Fкроп определяется по показанию манометра, оттарированного в кН.

10.Сравниваем величины Fкроп и Fкрт, определяем процент расхождения и делаем соответствующие выводы.

Контрольные вопросы

1. Какой изгиб называется продольным?

2. Что понимается под критической силой?

3. От чего зависит величина критической силы?

4. Когда применима формула Эйлера?

5. Как определяется критическое напряжение, если формула Эйлера неприменима?

6. Как определить предельную гибкость?

7. Как опытным путем определить значение критической нагрузки?

Лабораторная работа № 8

Микроструктура износостойких сталей и сплавов

Цель работы – провести микроанализ износостойкой стали 110Г13Л, установить связь между составом, обработкой и структурой этих сплавов.

Краткая теоретическая часть

Сталь 110Г13Л (сталь Гадфильда) относится к износостойким (с высоким сопротивлением износу при больших давлениях или ударных нагрузках) литейным сталям аустенитного класса. Предложена в 1882 году английским металлургом Р. Гадфильдом. Обозначение марки стали в соответствии с ГОСТ 977-88 — 110Г13Л. Сталь Гадфильда сильно наклёпывается при ударных нагрузках. Отливки из стали редко подвергаются дополнительной обработке, так как она плохо обрабатывается резанием из-за наклепа поверхности в процессе резания. Сталь 110Г13Л применяется для изготовления зубьев ковшей экскаватора и других деталей, работающих при больших давлениях и ударных нагрузках, например: траки гусениц танков, тракторов, машин, щёки дробилок, рельсовые крестовины, стрелочные переводы, работающие в условиях ударных нагрузок и истирания, а также - оконные решетки в тюрьмах, которые невозможно перепилить, таблица 8.1.

Таблица 8.1  Назначение износостойкой стали 110Г13Л

| Марка | 110Г13Л |
| --- | --- |
| Классификация | Сталь для отливок легированная с особыми свойствами |
| Дополнение | Сталь обладает высоким сопротивлением износу при одновременном воздействии высоких давлений или ударных нагрузок. |
| Применение | корпуса вихревых и шаровых мельниц, щеки и конуса дробилок, зубья и передние стенки ковшей экскаваторов, железнодорожные крестовины и др. тяжело нагруженные детали, работающие под действием статических и высоких динамических нагрузок и от которых требуется высокая износостойкость. Cталь аустенитного класса. |
| Зарубежные аналоги | J91109, GX120Mn13 и др. |

Химический состав стали приведен в таблице 8.2. Основной легирующий элемент – марганец.

Таблица 8.2 Химический состав стали 110Г13Л (ГОСТ 2167)

| Химический элемент | % |
| --- | --- |
| Кремний (Si) | 0.80-1.00 |
| Медь (Cu), не более | 0.30 |
| Марганец (Mn) | 11.5-15.0 |
| Углерод (С) | 0.90-1.4 |
| Никель (Ni), не более | 1.00 |
| Фосфор (P), не более | 0.12 |
| Хром (Cr), не более | 1.00 |
| Сера (S), не более | 0.050 |

Буква Л в конце стали обозначает, что она литейная.

Из  таблицы 8.3 видно, что сталь Гадфилда обладает высокими механическими свойствами.

Таблица 8.3  Механические свойства стали 110Г13Л

| Температура испытания, °C | σ0,2 МПа | σв МПа | δ % |
| --- | --- | --- | --- |
| +20 | 360-380 | 654-830 | 34-53 |

Все элементы, которые растворяются в железе, влияют на температурный интервал существования его аллотропических модификаций, т. е. сдвигают точки А3 и А4 по температурной шкале. Большинство элементов или повышают точку А4 и снижают точку А3, расширяя тем самым область существования γ-модификации или понижают А4 и повышают А3, сужая область существования γ-модификации рис.8.1.

Рис.8.1-Схема диаграмм состояния железо - легирующий элемент

Таблица 8.4  Роль легирующих элементов в стали Гадфильда

| Легирующий элемент | Ni | Cr | Mn (более 1%) | Si (более 0,8%) | W | Сu (0,3 -0,5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Входит в твердый раствор с Fe и упрочняет его | + | + | + | + | - | + |
| Увеличивает ударную вязкость | + | - | + | + | - | - |
| Расширяет область аустенита | + | - | + | - | - | - |
| Сужает область аустенита | - | + | - | + | - | - |
| Увеличивает прокаливаемость | + | - | + | - | - | - |
| Способствует раскислению | - | - | + | + | - | - |
| Образует устойчивые карбиды | - | + | + | - | + | - |
| Повышает сопротивление коррозии | + | + | + | - | - | + |

Марганец вводят в стали как технологическую добавку для повышения степени их раскисления и устранения вредного влияния серы. Марганец считается технологической примесью, если его содержание, не превышает 0,8% и существенного влияния на свойства стали не оказывает. Если марганца более 1%, то он рассматривается как легирующий элемент. Сталь 110Г13Л содержит 11,5-15% марганца.

Выбор марганца обусловлен тем, что марганец увеличивает ударную вязкость, расширяет аустенитную область, способствует раскислению и т.д. Введение его в сталь, дает возможность для образования марганцевого аустенита, который обладает высокой способностью к наклепу в процессе холодной пластической деформации. Как правило, отношение Мn:С должно быть не менее 10. Благодаря высокому содержанию углерода и марганца сталь 110Г13Л обладает относительно устойчивой аустенитной структурой. Высокая износостойкость стали 110Г13Л объясняется тем, что в процессе наклепа аустенит в верхнем слое превращается в мартенсит. По мере износа этого слоя, мартенсит образуется в следующем слое и т.д.

Главным достоинством стали 110Г13Л является то, что в ней износостойкость при ударном нагружении сочетается с высокой пластичностью и вязкостью, свойственной аустениту.

Порядок выполнения работы и  обработка результатов

1.Изучить структуру лабораторных образцов стали 110Г13Л

2.Зарисовать структуру и охарактеризовать фазы и структурные составляющие изучаемых сплавов.

3.Провести термическую обработку стали.

4.Исследовать структуру стали после термической обработки.

Для получения необходимого комплекса свойств, отливки из стали 110Г13Л необходимо подвергнуть закалке. Производится нагрев до 1050—1100 °С с последующим охлаждением в воде. Выдержка образцов при этих температурах  около 3 ч, и все образцы закаливают в воде с температурой 20°С. Приготовить шлифы и исследовать структуру стали под микроскопом. При правильной закалке должна фиксироваться структура аустенита и предотвращается выделение карбидов.

Цель закалки – перевести карбиды в твердый раствор и получить чисто аустенитную структуру, тем самым устранив охрупчивание стали. Перегрев при термической обработке ведет к укрупнению зерна, что понижает вязкость и износостойкость стали.

Детали, изготовленные из стали 110Г13Л, при нормальных условиях эксплуатации работают до допустимого износа. Наличие дефектов, несоответствующая структура стали, ее низкие механические свойства приводят к поломке детали и к понижению ее стойкости в несколько раз, а иногда в десятки раз. Одним из обязательных условий предотвращения поломок деталей является высокая ударная вязкость стали, которая достигается правильной термической обработкой. Структура литой стали 110Г13Л до термической обработки состоит из аустенита и карбидов (фиг. 8.2,а). Такая сталь обладает низкой ударной вязкостью и не может применяться для деталей, работающих в условиях значительных удельных давлений и ударных нагрузок.

а)                                                                               б)

Рис.8.2- Структура стали 110Г13Л: а) – после литья – аустенит и карбиды (светлые включения по границам аустенитных зерен); б) – после закалки - аустенит

После термической обработки структура стали во всех случаях — аустенит с тонкими границами зерен и со следами полностью растворившихся карбидов (рис.8.2,б). Измерить твердость стали.  В исходном состоянии после закалки сталь 110Г13Л (сталь Гадфильда) должна иметь аустенитную структуру с твердостью 250НВ и высокой вязкостью. Затем провести холодную деформацию и заново измерить твердость, проверив сталь на самоупрочнение.

Контрольные вопросы

- Где применяется сталь Гадфилда?

- Какова роль легирующих элементов в стали 110Г13Л?

- Как влияют  легирующие элементы на механические свойства стали?

- Назначают ли отпуск для стали Гадфилда?

Лабораторная   работа № 9

Влияние  термической обработки на структуру и свойства износостойкой стали.

Цель работы – Исследовать влияние скорости охлаждения при закалке и температуры последующего отпуска на твердость и структуру  износостойкой стали стали 45Х .

Краткая теоретическая часть.

Термическая обработка заключается в нагреве, выдержке при температуре нагрева и последующем  охлаждении.

Назначение  термической обработки- получение необходимой структуры и свойств стали. Для максимального эффекта  термической обработки, нагрев необходимо вести выше температуры критических точек стали ( PSK-A1, GOS-A3)  рис.9.1. Для предотвращения роста зерна  аустенита температуру нагрева ограничивают при полной закалке или отжиге величиной  Ас3 +(30-500С). Для аустенизации  необходима выдержка при температуре закалки. Скорость охлаждения аустенита определяет получение  соответствующей структуры, и в конечном итоге и свойства стали после термической обработки. На машиностроительные заводы углеродистые стали поставляются  в состоянии невысокой твердости, чтобы обеспечить хорошую обрабатываемость резанием.

Конструкционные стали поставляются в отожженном или нормализованном состоянии с ферритно-перлитной структурой, инструментальной стали – после специального сфероидизирующего отжига со структурой зернистого перлита.

Отжиг стали - способ термической обработки, обеспечивающий в результате распада аустенита получение новых равноосных зерен взамен деформированных, что приводит к снижению твердости и повышению пластичности и вязкости. Отжиг заключается в нагреве стали до температуры  выше фазовых превращений ( выше А1  или А3  на 30-500С), выдержке при данной температуре и медленном охлаждении со скоростью 100-2000С в час (обычно с печью). Нормализация стали  заключается в нагреве доэвтектоидной стали выше точки А3 и заэвтектоидной стали выше точки Аст (линия SE) на 50-700С, выдержке и охлаждении на воздухе. Ускоренное охлаждение (по сравнению с охлаждением при отжиге ) задерживает распад аустенита. Нормализацию применяют вместо смягчающего отжига в случае  низкоуглеродистых сталей и как окончательную обработку для среднеуглеродистых сталей, если требования к свойствам умеренные.

При относительно небольших  скоростях охлаждения  аустенит претерпевает превращения с образованием структур перлитного типа в температурной области 700-5500С. По мере снижения температуры превращения , дисперсность смеси возрастает (перлит, сорбит, троостит), одновременно возрастает прочность и твердость, а пластичность снижается.

При высоких скоростях охлаждения аустенит переохлаждается до более низких температур, при которых полностью подавляются диффузионные превращения и происходит  бездиффузионное  превращение аустенита  в мартенсит. Этот процесс называется закалкой.

Закалка стали – способ термической  обработки стали, обуславливающий в результате  распада  аустенита получение метастабильной структуры мартенсит.  Мартенсит - пересыщенный твердый раствор углерода в α- железе, имеет тетрагональную решетку, образуется при критической скорости охлаждения Vкр, которая зависит от содержания углерода в стали.

Для  проведения закалки доэвтектоидную сталь нагревают выше А3 на 30-500С (полная закалка), заэвтектоидную сталь – до температуры на 30-500С выше А1 (неполная закалка, рис.1), непродолжительная выдержка и последующее охлаждение со скоростью больше критической. Неполная закалка  для доэвтектоидной стали не рекомендуется т.к. кристаллы избыточного феррита снижают твердость. Цель же  закалки – получение предельно высокой твердости стали. При закалке возникают внутренние напряжения в результате резкого переохлаждения, которые приводят к возникновению трещин. Закаленные  детали машин всегда подвергают отпуску. Отпуск – это нагрев закаленной стали до температур ниже критической точки  А1, выдержка и охлаждение на воздухе. При отпуске происходит распад мартенсита в механическую  смесь феррита и цементита. В зависимости от  температуры различают: низкотемпературный отпуск – нагрев до 2000С с образованием  структуры мартенсита отпущенного. Такой отпуск рекомендуется для инструментов и цементированных изделий.

Среднетемпературный отпуск – нагрев до 350-4500С с образованием структуры –тростит. Этот  вид отпуска рекомендуется для пружин и рессор.

Высокотемпературный отпуск – нагрев до 550-6500  с образованием сорбитной структуры. Закалка стали с последующим высоким отпуском  называется улучшением. Такой вид обработки применяется для деталей машин, испытывающих динамические нагрузки.

Порядок выполнения работы и обработка результатов

1.Определить критическую точку  А3 для стали 45Х .

2.Измерить исходную твердость образцов на приборе Бринеля

3.Нагреть образцы в печи до заданной температуры.

4.Охладить образцы в разных охлаждающих средах.

5.Измерить твердость  образцов после охлаждения на приборе Роквелла.

6.Установить предполагаемую структуру образцов.

7.Результаты эксперимента занести в таблицу 1.

8.Построить график зависимости твердости образцов от скорости охлаждения.

9.Закаленные образцы заложить в печь  и нагреть при температурах  200, 400 и 6000С с последующим охлаждением на  воздухе, т.е. произвести отпуск.

10.Измерить твердость образцов после отпуска и установить  их структуры.

11.Результаты эксперимента занести в таблицу 2.

12.Построить график зависимости твердости образцов от температуры отпуска.

Таблица 1 Технологическая карта закалки стали

| Температура нагрева, 0С | Охлаждающая среда | Твердость |  | Предполагаемая структура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HRC | HB |  |
|  | С печью |  |  |  |
|  | Воздух |  |  |  |
|  | Вода |  |  |  |

Таблица 2 Технологическая карта отпуска стали

| Температура отпуска, 0С | Время выдержки | Твердость |  | Предполагаемая структура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | HRC | HB |  |

HВ

с печью   на воздухе              вода

График зависимости твердости от скорости охлаждения.

HRC

t0C

200        400          600

График зависимости твердости от температуры отпуска.

Контрольные вопросы.

1.В чем назначение термической обработки?

2.Какие охлаждающие среды используют при закалке стали 40Х?

3.Какой режим закалки для  легированной  износостойкой стали?

4.Как влияет хром на свойства стали?

5.Как зависит твердость от охлаждающей среды?

6.Как зависит твердость от температуры отпуска?

Лабораторная работа № 10

Испытание материалов на выносливость

Цель работы – ознакомиться с методикой усталостных испытаний при деформации чистого изгиба и определить предел выносливости материала при напряжениях, переменных во времени.

Основные сведения

Известно, что около 20% деталей машин выходят из строя при напряжениях, много меньших предела прочности для данного материала. Причиной этого является усталость – состояние материала, при котором переменные напряжения вызывают прогрессирующее развитие трещин, приводящее к разрушению.

Способность материала сопротивляться разрушению при переменных напряжениях называется выносливостью. Наиболее неблагоприятным фактором, значительно уменьшающим выносливость, является концентрация больших местных напряжений, возникающих при резких изменениях сечений (галтели, отверстия, выточки, уступы и т.д.), неровностях и повреждениях поверхности (грубая обработка, царапины и т.д.), внутренние пороки (поры, шлаковые включения др.).

Наиболее просто осуществляются переменные напряжения симметричного цикла при изгибе вращающегося образца.

Испытание на усталость проводится на специальной машине МУИ-6000, которая позволяет создавать деформацию чистого изгиба с максимальным моментом 50 Н·м. Схема нагружения образца представлена на рис.10.1. Постоянная нагрузка Q вызывает во вращающемся образце симметричный цикл напряжений, наиболее опасный для детали.

Рис.10.1- Схема нагружения образца при испытании на выносливость

При испытании на выносливость используются стандартные цилиндрические образцы по ГОСТ 25.502-79 диаметром 5-10 мм, при этом для получения достоверных результатов требуется испытать 6-12 одинаковых образцов.

Первый образец испытывают при наибольшем напряжении цикла для сталей  σmax = 0,6 ·  σв, для сплавов и цветных металлов  σmax = 0,4 ·  σв, фиксируя число циклов N, при котором образец был разрушен.

Для каждого последующего образца наибольшие напряжения уменьшают на 20 ... 40 МПа, при этом число циклов, необходимое для разрушения, увеличивается. В итоге находят так называемый предел выносливости – наибольшее напряжение, которое образец выдерживает без разрушения в течение заданного числа циклов, называемого базой испытаний (для сталей база испытаний равна 10·106 циклов, для цветных металлов – 100·106 циклов).

Диаграмма, представленная в координатах  σmax-Nц, называется кривой усталости (кривая Вёлера) и позволяет определить предел выносливости материала при симметричном цикле нагружения  σ-1 (рис.10.2).

Рис.10.2- Кривая усталости (кривая Вёлера)

Испытания на выносливость – очень длительные испытания и при проведении учебной лабораторной работы не всегда удается получить предел выносливости. Обычно ограничиваются определением разрушающего напряжения двух-трех образцов.

При тщательно проведенных испытаниях можно убедиться, что чем меньше  σmax, тем большее число циклов нагружения выдерживает образец.

Порядок выполнения и обработка результатов

Подсчет напряжений, вызвавших разрушение образца, производится по формуле

σi max=Mi/Wx

где  Mi=Qil0/2  – изгибающий момент на среднем участке образца;

Wx=πd3/32  – момент сопротивления среднего участка образца.

Для стали ожидаемое значение предела усталости подсчитывается по одной из следующих зависимостей:

σ-1=0,27⋅σв+1850⋅105 Н/м2;

σ-1=0,24⋅σт+2750⋅105 Н/м2.

Порядок проведения испытания следующий:

- измеряются размеры образца и подсчитывается первичная нагрузка Q;

- образец закрепляется в шпиндельных головках испытательной машины, устанавливается индикатор, сбрасывается показание счетчика образцов и запускается двигатель;

- после поломки образца определяется по счетчику образцов число циклов до разрушения;

- принимается очередная ступень нагрузки и испытание повторяется.

Контрольные вопросы

1. Какие факторы обусловливают разрушение деталей при относительно небольших переменных напряжениях?

2. Как строится и для чего кривая усталости для симметричного цикла?

3. Дайте определение предела выносливости.

Лабораторная работа № 11

Расчет на долговечность подшипников качения

Цель работы - изучение конструкций радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников и радиально-упорных роликоподшипников и определение их долговечности.

Краткая теоретическая часть

Подшипник – элемент механизма, являющийся частью опоры для подвижных деталей (вал, ось), удерживающий их положение в пространстве, а также способствующий их вращению или скольжению с наименьшим коэффициентом трения. Подшипники находят применение практически во всех отраслях промышленности (автомобильная, металлургическая, машиностроительная, железнодорожная, станкостроительная, электротехническая и другие). Существуют две основные группы подшипников: подшипники качения и подшипники скольжения. Работа подшипников качения  построена на принципе трения качения. Само устройство представляет собой конструкцию, состоящую из внешнего (неподвижного) и внутреннего (подвижного) колец, а также находящихся между ними тел качения (шарики, ролики(цилиндрические, бочкообразные, конические, игольчатые)), разделённые между собой сепаратором или без него (насыпные), рис.11.1.

Рис.11.1-Подшипники различных типов.

Порядок выполнения работы и обработка результатов

Расчет долговечности подшипников

Для каждого подшипника определяется эквивалентная динамическая нагрузка P, равная при постоянной нагрузке приведенной.

Общая формула для определения P имеет следующий вид:

P=(XVFr+YFa)KσKT                                               (11.1)

В формуле 11.1 обозначено:

Fr и Fa – радиальная и осевая нагрузка, действующие на подшипник;

X и Y - коэффициенты радиальной и осевой нагрузки, определяемые из таблиц;

V – коэффициент вращения кольца (при вращении внутреннего кольца подшипника V=1, наружного V=1,2), выбирается согласно примечаниям к табл. 1;

Kσ – коэффициент безопасности, учитывающий условия работы, который выбирается из таблицы, а условия работы задаются в таблице 11. 1;

KT – температурный коэффициент, вводимый только при повышении температуры подшипникового узла свыше 100о, в работе принять равным 1.

Определить расчетную долговечность подшипника Lhпри 90% вероятности его безотказной работы по формуле:

Lh=10660nCPα;

n – частота вращения внутреннего или наружного кольца, выбираемая из таблицы 11.2;

α – показатель степени кривой усталостной выносливости тел и дорожек качения, равный для шариковых подшипников 3 и роликовых подшипников 10/3.

Таблица 11.1

Основные данные подшипников

| № | Наименование подшипника | Условное обозначение | Размеры |  |  |  | Грузоподъемность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | d | D | B | T | Динамическая С | Статическая С0 |
| 1 | Шариковый радиальный однорядный подшипник | 207 | 35 | 72 | 17 | - | 25500 | 13700 |
| 2 | Шариковый упорный однорядный подшипник | 8108H | 40 | 60 | 13 | - | 27000 | 5300 |
| 3 | Шариковый радиальный однорядный подшипник | 306 | 30 | 72 | 19 | - | 28100 | 14600 |
| 4 | Роликовый радиальный упорный с коническим роликом | 7205A | 25 | 52 | 15 | 16,25 | 29200 | 21000 |
| 5 | Роликовый радиальный упорный с коническим роликом | 7311А | 55 | 120 | 29 | 31,5 | 134000 | 110000 |

Таблица 11.2

Варианты для подсчета долговечности подшипников

| Вариант | Частота вращения кольца n, об./мин. | Нагрузка на подшипник, Н |  | Условия работы* | % вероятности безотказной работы | Условия эксплуатации и качество изготовления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Радиальная, Fr | Осевая, Fa |  |  |  |
| 3 | 900 | 1200 | 800 | Значительные толчки | 95 | 2 |

Примечания к таблице 11.2:

1. Для роликовых радиальных подшипников применять Fa=0, для упорных Fr=0, т.к. эти подшипники не воспринимают осевую и радиальную нагрузку.2. Принять у двух подшипников вращающимся наружное кольцо.пность

Таблица 11.3

Данные для подсчета долговечности и рассчитанная долговечность подшипников

| № | Обозначение подшипника | Частота вращения n, об/мин | Нагрузка заданная и принятая, Н |  | FaV∙Fr | Коэффициенты |  |  | Долговеч ность, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fr | Fa |  | e | X | Y | Lh |  | Lha1a23 |
|  |  | 900 | 1200 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 207 |  | 1200 | 800 | 0,66 | 0,26 | 0,56 | 1,71 | 27135 |  | 17637 |
| 2 | 8108Н |  | 0 | 2624 |  |  | 0 | 1 | 15158 |  | 9398 |
| 3 | 306 |  | 1560 | 1040 | 0,6 | 0,28 | 0,56 | 1,55 | 20119 |  | 13077 |
| 4 | 7205А |  | 2400 | 0 |  |  | 1 | 0 | 18760 |  | 10468 |
| 5 | 7311А |  | 1200 | 0 |  |  | 1 | 0 | 11212 |  | 6256 |

Контрольные вопросы:

1. Почему подшипники качения получили преимущественное распространение?

2. Основные типы подшипников качения.

3. Особенности конструкции и работы радиальных и радиально-упорных шарикоподшипников.

4. Как определяют ресурс подшипника?

5. Условие подбора подшипников по долговечности.

Список использованной литературы

1.Проников А.С. Надежность машин.  –М.:Машиностроение, 2007г., 592с.

2.Егоров М.Е., Дементьев В.И., Тишин С.Д., Дмитриев В.Л. «Технология машиностроения». Высшая школа, 1965.

3.В.А. «Вопросы количественной оценки и обеспечения надежности серийной продукции и статистической проверки гипотез». Учебное пособие, 1970.

4.Сорин Я. М. «Служба надежности». Издательство «Знание», 1966.

5.Коуден Д. «Статистические методы контроля качества». Физматгиз, 1961.

6.Вентцель Е. «Теория вероятностей». Изд. Высшая школа, 1969.

7.Острейковский В.А. Теория надёжности. Учебн. Для вузов/В.А.                            Острейковский.- М.: Высш.  шк., изд. 2, 2008.-463 с.: ил.

8.   Труханов В.М. Надёжность технических систем типа подвижных установок на этапе проектирования и испытания опытных образцов. М.: Машиностроение, 2003.-302 с.: ил.

9.   Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории надежности. Физматгиз, 1965.

10.  Антонов А.В., Острейковский В.А. Оценивание характеристик надёжности элементов и систем ЯЭУ комбинированными           методами.-М.: Наука, 1993.

11.  Голинкевич Т.А. Прикладная теория надёжности.- М.: Наука, 1985.

12.Ушаков И. А. Вероятностные модели надёжности информационно-вычислительных систем.- М.: Энергоатомиздат, 1991.

13.Кубарев А.И. Надежность в машиностроении. – М., Изд-во стандартов, 1977.

14. Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев В.З. Надежность машин. – М., Изд-во стандартов, 1988.

15.Проников А.С. Основы надежности и долговечности машин. – М., Изд-во стандартов, 1986

16. http://tekhnosfera.com/sovershenstvovanie-metodov-rascheta-nadezhnosti-funktsionalnyh-sistem-samoletov-grazhdanskoy-aviatsii-i-issledovanie-prot#ixzz4Ow2XYne0

17. Система технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий химической промышленности. Справочник. - М.: Химия, 1986. 352с.

18. Рахмилевич 3. 3., Радзин И. М., Фарамазов С. А. Справочник механика химических и нефтехимических производств. - М.: Химия, 1985. 592с.

20. Теоретические основы авиа- и ракетостроению (в конспектах лекций):Учеб. пособие для вузов/А.С. Чумадин, В.И. Ершов, В.А. Барвинок и др. – М.: Дрофа, 2005. – 784 с.

21. Надежность и эффективность в технике. Справочник в10т/ ред. совет: В.С. Авдуевский и др. – М.: Машиностроение, 1986.

22. Дэвид Дж. Смит. Безотказность, ремонтопригодность и риск. – М.: ООО «Группа ИТД», 2007. – 432 с.

23.Надежность технических систем: Справочник /Ю.К. Беляев, В.А. Богатырев, В.В. Болотин и др. /Под ред. И.А. Ушакова. – М.: Радио и связь, 1985. – 608с.

24. Решетов Д.Н., Иванов А.С., Фадеев Ф.З. Надежность машин. – М.: Высшая школа, 1988. – 237с.

25. Проников А.С. Параметрическая надежность машин. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2002. – 560 с.

26. Гуров С.В., Половко А.М. Основы теории надежности. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 527 с.

27. Острейковский В.А. Теория надежности: Учеб. для ВУЗов. – М. Высшая школа, 2003. – 463 с.

Методические указания к лабораторным работам

по дисциплине “Надежность и долговечность машин” для магистрантов специальности 6М071200 – “Машиностроение

Составители:      Сейтказенова   К.К.

Асан А.Е.

Подписано в печать  ___  ______ 2017г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем … п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5