Ф. 7.03-20

Шевко В.М.,  Каратаева Г.Е.

ПОЛНЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Сборник  лекций

Шымкент, 2017г

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет им.м.ауЭзова

Шевко В.М.,   Каратаева Г.Е.

ПОЛНЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Сборник  лекций

для магистрантов  специальности   6М070900 - Металлургия

г.Шымкент, 2017г

УДК  669.187

ББК 34.3

Шевко В.М., Каратаева Г.Е. Полный термодинамический анализ процессов в цветной металлургии/ Сборник лекций.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2017. -81 с.

В сборнике лекций  изложены  общие сведения об основных методик использования программных комплексов Астра, HSC-5.1, ИВТАНТЕРМО, CALTEQ для моделирования взаимодействия в поликомпонентных металлургических системах. Даны  примеры практического использования комплекса для расчета равновесного распределения элементов при переработке  полиметаллического оксидного сырья тяжелых цветных металлов и получения  ферросплавов.

Сборник лекций  предназначен  для магистрантов специальности 6М070900 – Металлургия. Он может быть полезен для магистрантов и студентов родственных специальностей, а также для научных работников  и инженерно-технических специалистов, работающих в области цветной  и черной металлургии.

Рецензенты: Абжанова А.С. – к.т.н., доцент,  ЮКГУ им.М.Ауезова

Джункабаев К.А.  – гл. технолог  ТОО «Ferrum vtor»

Сборник лекций рекомендован  к изданию Учебно-методическим советом  ЮКГУ им. М.Ауэзова, протокол  №      от «___» ____  2017 г.

©  Южно-Казахстанский государственный университет  им. М.Ауэзова, 2017г.

Содержание

| Лекция 1. Общая информация о компьютерном моделировании равновесного взаимодействия. Этапы термодинамического моделирования ……………………………………………………………….. | 5 |
| --- | --- |
| Лекция 2. Методические рекомендации термодинамического моделирования. Достоверность результатов ………………………………. | 8 |
| Лекция 3. Общая характеристика программных комплексов АСТРА и HSC- Chemistry 5 …………………………………………………………………………… | 10 |
| Лекция 4. Общая характеристика программных комплексов CALTEQ и ИВТАНТЕРМО ……………………………………………………………… | 14 |
| Лекция 5. Алгоритм расчета равновесия программным комплексом Астра …………………………………………………………………………. | 18 |
| Лекция 6. Алгоритм расчета равновесия программным комплексом ИВТАНТЕРМО и HSC-5.1 ………………………………………………… | 21 |
| Лекция 7. Вызов и настройка программного комплекса Астра. Подготовка исходных данных ………………………………………………. | 25 |
| Лекция 8. Правила составления входных данных при работе с комплексом Астра. Директивы к расчету. Исходная информация к расчету………………………………………………………………………… | 28 |
| Лекция 9. Пример термодинамического моделирования в системах ZnO - Cu2О- PbS – C2HxCly (x+y=6) с использованием комплекса Астра | 32 |
| Лекция 10, 11. Использование модуля Equlibrium Compositions комплекс HSC Chemistry - 5 для расчета равновесного состава поликомпонентной гетерофазной системы ………………………………… | 41 |
| Лекция 12. Пример термодинамического моделирования получения ферросиликоалюминия из Si - Al содержащей опоки …………………….. | 50 |
| Лекция 13. Построение фазовых диаграмм с использованием модуля Tpp-, Lpp- diagrams комплекса HSC Chemistry – 5………………………… | 55 |
| Лекция 14. Построение диаграмм Пурбе с использованием модуля Eh-pH diagram комплекса HSC Chemistry – 5…………………………………. | 59 |
| Лекция 15. Термодинамическое моделирование с использованием комплекса ИВТАНТЕРМО………………………………………………….. | 63 |
| Литература……………………………………………………………………. | 69 |
| Приложение А. Усовершенствованный вариант программного комплекса Астра……………………………………………………………… | 71 |
| Приложение Б. Программный комплекс «Селектор»……………………... | 78 |

Лекция 1.  Общая информация о компьютерном моделировании равновесного взаимодействия. Этапы термодинамического моделирования

План лекции:

- Понятие «полный термодинамический анализ».

- Экстенсивные термодинамические параметры системы.

- Цели термодинамического моделирования.

- Конкретизация задачи термодинамического моделирования.

Термодинамическое моделирование (ТДМ) термохимических процессов заключается в термодинамическом анализе равновесного состояния систем в целом (полный термодинамический анализ). Здесь под термодинамическими системами понимаются условно выделенные материальные области, взаимодействие которых с окружающей средой сводится к обмену теплом и работой. Использование ТДМ позволяет количественно моделировать и прогнозировать состав и свойства сложных гетерогенных, многоэлементных, мультифазных систем в широком диапазоне температур и давлений с учетом химических и фазовых превращений. Это дает возможность эффективно изучать термохимические процессы в существующих высокотемпературных установках и оптимизировать условия их проведения, прогнозировать результаты высокотемпературных взаимодействий, резко сокращать сроки и снижать стоимость исследований, успешно систематизировать теоретическую и экспериментальную информацию, проводить более результативное обучение студентов, магистрантов и специалистов.

Расчет термодинамического равновесия произвольных систем (определение всех равновесных параметров, термодинамических свойств, химического и фазового состава) осуществляется путем минимизации изобарно-изотермического потенциала или максимизации энтропии системы при учете всех потенциально возможных в равновесии индивидуальных веществ q. Расчетные методы развиты на основе вариационных принципов термодинамики:

- Из всех допустимых значений молей М,q индивидуальных веществ в термодинамической системе те из них, которые минимизируют термодинамический потенциал системы, соответствуют равновесным значениям;

- Из всех допустимых значений энергии U, вносимой каждым независимым компонентом (атомом), те из них, которые максимизируют суммарный вклад энергии отдельных атомов в систему, соответствуют равновесным значениям.

Составными частями системы являются все возможные и существующие вещества в различных агрегатных состояниях, образующиеся из элементов, включенных в состав изучаемой системы. Компонентами термодинамической системы называют вещества, минимально необходимые для составления данной системы. Число компонентов равняется числу веществ, присутствующих в системе, минус число связывающих эти вещества независимых реакций.

При ТДМ конденсированными индивидуальными веществами принимаются соединения с кратным числом образующих их атомов. Вещества с дробными стехиометрическими коэффициентами считаются растворами. В состав конденсированных фаз входят соединения в твердом (кристаллическом или аморфном) и жидком состояниях. Индивидуальные вещества, имеющие одинаковую химическую формулу, но входящие в различные фазы, считаются различающимися составными веществами. Составными частями газовой фазы являются молекулы, радикалы, атомы, ионы и электронный газ.

Экстенсивными термодинамическими параметрами системы, т.е. пропорциональными количеству или массе вещества в системе, являются объем V, энтропия S, внутренняя энергия U, энтальпия H, энергия Гельмгольца F (F = U - TS), энергия Гиббса G (G = H - TS); интенсивными термодинамическими параметрами, т.е. не зависящими от количества или массы системы, являются давление P, термодинамическая температура T, концентрация, мольные и удельные термодинамические величины.

Для того, чтобы представить в явном виде любую термодинамическую систему следует задать два независимых параметра из числа V, S, U, H, P, T, F, G и полный исходный химический состав системы. При этом каждая пара независимых параметров будет определять характеристическую функцию - «функцию состояния термодинамической системы соответствующих термодинамических параметров, характеризующуюся тем, что посредством этой функции и производных ее по этим параметрам могут быть выражены в явном виде все термодинамические свойства системы».

Критерием достижения системой равновесного состояния является экстремум ее характеристической функции. При независимых параметрах P и Т характеристической функцией является свободная энергия Гиббса G, а минимум этой энергии системы (Gmin) является критерием достижения равновесного состояния; при параметрах U и V для изолированной системы характеристической функцией является энтропия S, а максимум энтропии системы Smax является критерием достижения равновесного состояния.

Одними из наиболее эффективных программ, реализующих такие расчеты, являются программные комплексы АСТРА, HSC, CALTEQ и ИВТАНТЕРМО.

Определение равновесного состава и свойств термодинамической системы по известным свойствам ее исходных составляющих является прямым и наиболее распространенным типом задач ТДМ, представляющих наибольшую ценность для химии, в том числе и аналитической, металлургии, технологии неорганических материалов. Основными целями ТДМ являются решение конкретных практических задач, установление новых закономерностей поведения и взаимодействия веществ, получение справочной информации. Сюда относятся: определение состава и свойств в химических реагирующих системах; выделение реакций, ответственных за образование наиболее представительных компонентов и фаз системы; определение характеристик и температурной последовательности химических и фазовых превращений в конденсированных средах; прогнозирование образования фаз и компонентов; проверка применимости допущений, заложенных в алгоритмы программ полного термодинамического анализа; методики ТДМ и ТДМ модели.

Этапы термодинамического моделирования.  Постановка задачи исследования

Смыслом этапа является необходимость трансформации какой-либо задачи, стоящей перед исследователем, в вид удобный или возможный для ее ТДМ, т. е. в первую очередь к заданию определения равновесного состава и свойств системы. Самым главным при постановке задачи является отыскание возможности представить изучаемую систему в каком либо процессе близкой к равновесному (квазиравновесному) состоянию, однородной, с устойчивыми и определенными термодинамическими параметрами.

Выяснение всех возможных форм существования веществ в системе, определение термодинамических функций компонентов системы и введение в банк свойств.

Потенциально возможные в равновесии газообразные и конденсированные вещества представляют собой все элементы и все сочетания из присутствующих в системе элементов, которые устойчивы в заданном интервале температур и давлений. Анализ значимости присутствия отдельных индивидуальных веществ в системе обязательно необходимо связывать с целью поставленной задачи. Если для решения поставленной задачи учет присутствия какого-либо компонента мало значим, то его можно исключить из расчетов, что позволит сэкономить расчетное время. Следовательно, постановка задачи может оказать существенное влияние на задаваемый и рассчитываемый состав системы. Возможно и обратное влияние. Наиболее благоприятен случай, когда термодинамические функции всех компонентов известны, являются внутренне согласованными, имеются оценки погрешности их определения (данные ИВТАНТЕРМО). При отсутствии данных о свойствах конденсированного раствора можно: полагать, что каждое индивидуальное конденсированное вещество образует отдельную фазу (т.е. в системе нет растворов); предположить, что образуется идеальный раствор из исходных компонентов; определить избыточные термодинамические функции смешения между конденсированными индивидуальными веществами. При отсутствии данных о свойствах конденсированных или газообразных индивидуальных веществ, учет которых в расчетах равновесия обязательно необходим, нужно найти в литературе необходимые термодинамические данные (энтальпию образования, уравнение теплоемкости или уравнение для Ф(Т)) и пересчитать их по указанию преподавателя в вид, соответствующий форме представления в программном комплексе.

Конкретизация задачи термодинамического моделирования

Информация, полученная при выполнении раздела требует, как правило, снова возвращения к конкретизации постановки задачи, путем уточнения диапазонов варьирования термодинамических параметров, обязательно учитываемых в расчетах индивидуальных веществ и составляющих конденсированных растворов.

Выбор оптимальной методики термодинамического моделирования.

При последовательном выполнении этапов происходит формирование самой методики ТДМ. Суть методики состоит в том, что в результате оптимального использования возможностей программного комплекса, применения различных приемов, процедур и допущений получить после расчетов на ЭВМ результаты, максимально близкие к исследуемому реальному процессу или реальной системе.

Методика может быть строго индивидуальной и применяться для решения одной единственной задачи; может быть общей для ряда подобных задач или сочетать общие процедуры и индивидуальные особенности, присущие процессу.

Контрольные вопросы:

- Объяснить понятие «полный термодинамический анализ».

- Объяснить экстенсивные термодинамические параметры системы.

- Рассказать цели термодинамического моделирования.

- Объяснить конкретизацию задачи термодинамического моделирования

- Объяснить выбор оптимальной методики термодинамического моделирования.

Лекция 2. Методические рекомендации термодинамического моделирования. Достоверность результатов

План лекции:

- Методические рекомендации по проведению моделирования.

- Критерии достоверности результатов термодинамического моделирования.

Методические рекомендации по проведению моделирования

Для успешного проведения термодинамического моделирования в работах рекомендуются следующие правила.

а. При значительном количестве возможных компонентов в системе часть из них, о которых априорно известно, что они не влияют принципиально на поведение целевого продукта, могут быть удалены из системы или объединены с компонентами, свойства которых близки. Если нельзя заранее быть уверенным, что удаление их не влияет на результат, то возможно выполнение ТДМ с поочередным удалением каждого из компонентов или группы компонентов.

б. В системе, для которой известно пространственное распределение фаз в конкретном устройстве и значения параметров, возможно термодинамическое моделирование для ряда локальных квазиравновесных подсистем с ограниченным числом компонентов и фаз. Если известен градиент температур (и давлений) и распределение веществ в пространстве какого-либо реактора (устройства), то можно выделить условные зоны, в которых предполагается постоянство двух термодинамических параметров, выполнить термодинамическое моделирование для каждой зоны и представить картину процесса в его равновесном приближении.

в. При очень низком содержании в системе интересующих исследователя веществ не всегда удается выполнение термодинамического моделирования (ограничение в программном комплексе на исходное минимальное содержание элемента). В этом случае целесообразно увеличить содержание этого вещества до такой величины, которая позволит выполнить термодинамическое моделирование, выполнить расчет при ступенчатом росте содержания компонента и выяснить принципиальное поведение и взаимодействие этого вещества с другими компонентами системы, провести возможную экстраполяцию на заданное исходное количество целевого вещества.

г. термодинамическое моделирование сложного многоступенчатого процесса можно выполнить, разделив его на ряд отдельных, логически связанных стадий. Для каждой стадии проводятся индивидуальные расчеты, причем конечный равновесный состав и свойства предыдущей стадии будут исходными условиями для осуществления термодинамического моделирования последующей стадии.

д. Если для непрерывного процесса в стационарном состоянии известны значения потоков всех исходных веществ, то массовое отношение исходных потоков веществ позволяет задать исходный состав рабочего тела.

е. Во многих случаях целесообразно провести первоначально термодинамическое моделирование без учета образования растворов для выявления наиболее значимых компонентов систем.

ж. Для уменьшения времени расчетов на ЭВМ и выявления наиболее низкой температуры, при которой и заданном числе итераций в системе достигается равновесное состояние, рекомендуется проводить расчеты, начиная с самых высоких температур с отрицательным шагом по температуре.

з. Возможен вариант представления сложной реальной системы двумя или более параллельными равновесными подсистемами, каждая из которых может быть представлена своими термодинамическими параметрами и составом, и каждая условно независима от других.

и. Если при выполнении расчетов не достигнуто равновесное состояние вследствие недостаточного числа итерационных циклов, то необходимо обратиться за рекомендациями к преподавателю.

Достоверность результатов термодинамического моделирования можно оценивать по следующим критериям:

- Расчетное априорное определение погрешности состава и свойств системы с учетом всех источников ошибок при условии, что система находится в равновесии и выбранная методика термодинамического моделирования является оптимальной для решения взятой конкретной задачи;

- Сравнивание результатов термодинамического моделирования с достоверными экспериментальными сведениями. Для проверки желательно использование обоих критериев, но наиболее доступным является второй, опирающийся на собственные или опубликованные другими авторами экспериментальные данные.

Процесс получения необходимой и достоверной информации с помощью метода термодинамического моделирования не является легким и требует привлечения самых разнообразных сведений об исследуемой системе, знания ее особенностей. Для различных задач разные этапы термодинамического моделирования могут или упрощаться или усложняться.

Математическое решение задачи сводится к отысканию максимума энтропии или минимума энергии Гиббса системы. Для термодинамических систем, состоящих из индивидуальных фаз и (или) идеальных растворов такой экстремум существует, и он является единственным. В системах с неидеальными растворами возможно появление локальных максимумов из-за расслаивания фаз. Для слабо выпуклых функций при заданном и ограниченном числе итераций (обычно 150) достижение экстремума не всегда возможно.

Расшифровка и обработка распечаток ЭВМ. Получение результата

Информация, содержащаяся в распечатках, обычно превышает требуемую пользователю по условиям задачи. Поэтому распечатка является важнейшим первичным документом компьютерного эксперимента.

Анализ достоверности результатов моделирования

Применимость и распространенность термодинамического моделирования обусловлена достоверностью получаемых в результате термодинамического моделирования сведений.

Основными источниками погрешностей термодинамического моделирования являются: допущение о том, что термодинамическая система (или ее часть) является равновесной, т.е. насколько реальная моделируемая система близка к равновесному состоянию; допущения алгоритма программы полного термодинамического анализа; неточность и несогласованность термодинамических и термохимических свойств компонентов системы; недостаточность, неполнота представительности компонентов в системе; применение некорректных методик термодинамического моделирования.

Контрольные вопросы:

- Показать методические рекомендации по проведению моделирования.

- Рассказать о критериях достоверности результатов термодинамического моделирования.

Лекция 3.  Общая характеристика  программных комплексов   АСТРА и HSC- Chemistry 5

План лекции:

- Допущения  моделирования комплексом АСТРА.

- База данных системы АСТРА.

- Опции комплекса HSC- Chemistry 5

Программный комплекс АСТРА (разработка сотрудников МВТУ им. Баумана) является наиболее простым с точки зрения подготовки исходных данных. В тоже время он позволяет использовать термодинамический метод для изучения большого числа самых разнообразных высокотемпературных состояний и процессов. Среди них можно назвать:

- определение области допустимых условий проведения технологических процессов нанесения покрытий, получения материалов со специальными свойствами, синтеза сверхтвердых и жаростойких соединений, ультрадисперсных порошков и др.;

- расчетно-теоретическое изучение режимов металлургических процессов выделения редких и легирующих элементов и сплавов;

- исследование процессов нагрева, изменения химического состава и термического разрушения изолирующих покрытий при взаимодействии с химически активными средами;

-        анализ энергетических возможностей	и	экологических	проблем

высокотемпературной комплексной переработки минерального сырья и природных ресурсов;

- определение состава и свойств плазмы в импульсных и непрерывных источниках излучения, плазмогенераторах, в аэрокосмической технике;

- анализ рабочего процесса в тепловых машинах и энергетических установках различного назначения;

- расчет характеристик и состава газообразных и гетерогенных сред за фронтом ударной волны.

Этот перечень может быть продолжен, поскольку область применения программного комплекса АСТРА ограничена лишь допущениями математической модели, положенной в основу вычислительного алгоритма, и базой данных.

Допущения математической модели могут быть сформулированы следующим образом:

- рассматриваются системы в состоянии внешнего и внутреннего термодинамического равновесия (полного или локального);

- рассматриваются замкнутые системы (то есть, не обменивающиеся веществом с окружающей средой);

- присутствие газовой фазы обязательно; газовая фаза описывается уравнением состояния идеального газа;

- поверхностные эффекты на границе раздела фаз не учитываются, растворимость газов в жидких и твердых фазах отсутствует;

- конденсированные вещества образуют однокомпонентные несмешивающиеся фазы либо включаются в состав идеальных конденсированных растворов.

В программном комплексе АСТРА предусмотрена возможность учета некоторых неидеальностей. К ним относятся:

- исключение из числа учитываемых компонентов равновесия любых индивидуальных веществ;

- возможность назначать (фиксировать) концентрации одного или нескольких веществ с последующим расчетом равновесия по оставшейся части системы;

- рассмотрение неидеальных конденсированных растворов путем задания избыточной энергии Гиббса;

- учет собственного объема, занимаемого конденсированными веществами.

Расчеты состава фаз и характеристик равновесия проводятся с использованием справочной базы данных по свойствам индивидуальных веществ. База данных является составной частью программного комплекса АСТРА. Программа написана на языке FORTRAN-4, интерфейс пользователя выполнен в среде MS DOS.

База данных является важнейшей составляющей любого вычислительного комплекса и во многом определяет эффективность его использования. База данных комплекса АСТРА содержит информацию о 5400 веществах. Основу информации в базе данных комплекса АСТРА составляют термодинамические, теплофизические и термохимические свойства индивидуальных веществ, систематизированные в Институте высоких температур АН СССР, Национальном бюро стандартов США, опубликованные в периодической печати, монографиях и справочниках, а также обработанные и рассчитанные в ИВТАН СССР и МГТУ им. Баумана по молекулярным, калориметрическим и спектроскопическим данным. База данных сделана открытой для пользователей и допускает расширение и корректировку информации. Использование сведений из разнородных и устаревших источников с одной стороны позволило 30 лет тому назад создать достаточно обширную базу данных для прикладных целей, но с другой стороны привело к необходимости использовать наряду с системой единиц СИ, техническую систему единиц (TCE).

Для каждого индивидуального вещества (элемента, соединения или фазы) в базе приведены следующие сведения:

- химическая формула вещества;

- фазовое состояние вещества;

- теплота образования вещества H (298)-[H(298)-H(0)];

- параметр полярности молекулы о (для конденсированных веществ o указывает мольный удельный объем);

- погрешность энтальпии образования;

- коэффициенты уравнения, определяющие погрешность величины приведенной свободной энергии Гиббса	Ф (Т) = DФ1 + DФ2 T;

- температурные интервалы и соответствующие им значения коэффициентов аппроксимирующего полинома;

- таблица значений термодинамических функций вещества при различных значениях температуры (приведенный изобарно-изотермический потенциал, энтропия, полная энтальпия, теплоемкость).

Сведения 4 - 6 не являются обязательными данными. Для веществ в кристаллическом состоянии может выводиться дополнительная информация:

- модификация кристаллического состояния;

- часто встречающиеся в литературе наименования модификации кристаллического вещества;

- тип кристаллической системы (сингонии) вещества.

Программный комплекс HSC-5.11 Chemistry. Программный комплекс  HSC Chemistry (2002г)  разработан Outokumpu Research Oy финской металлургической компанией  и предназначен  для анализа химических реакций и расчета равновесий. Разработчики комплекса  основывались на идеологии консорциума SGTE,  что позволяет использовать его для  иллюстрации одного из вариантов реализации принципов SGTE.  Разработчики HSC Chemistry непрерывно развивают комплекс в плане расширения базы данных и увеличения опций. В консорциум входят специализированные научные центры Германии, Канады, Франции, Швеции, Великобритании и США. В этой версии поддерживается 14 опций:

- Уравнение реакций.

- Тепловой и материальный баланс.

- Расчет затрат тепла.

- Равновесный  состав.

- Равновесие в электрохимической ячейке.

- Расчет молекулярной массы.

- Фазовые диаграммы (Трр- и Lpp-версии).

- Eh-pH  диаграммы с концентрационной и температурной зависимостями.

- Расчет энтальпии, энтропии, теплоемкости, энергии Гиббса и диаграмм Эллингхэма.

- Минералогическое  отображение заданного состава.

- Пересчет видов концентраций.

- Таблицы состояния системы вода-пар и диаграммы Молье.

- Пересчет единиц измерения.

- Свойства элементов в табличной и графической форме.

Все расчеты проводятся автоматически с использованием базы данных, которая содержит сведения об энтальпии Н,  энтропии  S  и теплоемкости Ср более 17000 химических соединений. Полученные результаты могут служить только в качестве равновесного пробного приближения и требуют последующего теоретического анализа и экспериментальной проверки с  учетом кинетических факторов.

В термодинамической модели комплекса HSC Chemistry  не включены модели различных типов растворов.  Расчет ведется только в приближении идеального раствора. Не идеальность раствора можно учесть, задавая коэффициенты активности компонента в уравнении Гиббса раствора.

Контрольные вопросы:

- Возможность  программного комплекса АСТРА.

- База данных комплекса АСТРА.

- Возможность  программного комплекса HSC- Chemistry 5

Лекция 4.  Общая характеристика  программных комплексов CALTEQ и ИВТАНТЕРМО

План лекции:

- Характеристика   программного комплекса CALTEQ

- Характеристика   программного комплекса   ИВТАНТЕРМО

Пакет программ CALTEQ  основан на математической модели расчета параметров и состава термодинамического равновесия многокомпонентных систем путем, нахождения максимума полной энтропии рабочего тела. Комплекс разработан в Термоцентре Российской Академии наук

При расчетах используется база данных термодинамических свойств индивидуальных веществ, содержащая информацию не менее 3000 индивидуальных веществ.

Пакет программ позволяет:

- рассчитывать  равновесный  состав  и термодинамические свойства газовых и безгазовых систем по  заданным  исходному  составу  и любой паре термодинамических параметров из числа следующих шести величин:  P,  T, V, S, I, U;

- для систем,  содержащих газовую фазу, на основании молекулярной теории газов рассчитывать коэффициенты переноса (теплопроводности, вязкости и диффузии);

- для  соединений в конденсированном состоянии учитывать при расчетах фазовые превращения первого и второго рода;

- производить при  многовариантном  расчете  графическую обработку результатов;

- использовать базу данных термодинамических свойств индивидуальных веществ как справочник информации;

- по табличным значениям  аппроксимировать  термодинамические функции индивидуальных веществ в виде семичленных полиномов.

Пакет программ разработан для материаловедов,  металлургов,  химиков, плазмохимиков, теплофизиков, технологов, т.е. для широкого круга специалистов. Работа с программами пакета и подготовка исходных данных максимально упрощена.

Комплекс CALTEQ состоит из 3 программ: CALTEQ-1, CALTEQ-2, CALTEQ-3.

Программа CALTEQ-1. Головной программный модуль, с помощью которого  организуется  весь вычислительный цикл от ввода исходных данных до печати результирующих документов.  В процессе  его работы последовательно осуществляется вызов программ: CONST, DIRECT, INDATA, SORB, OUTIS, HEART, NOTE, OUTDAT и OUTPUT.

Программа CALTEQ-1 осуществляет также перебор  всех  заданных  значений  термодинамических  параметров и содержаний исходных компонентов, а после исчерпывания их списков выполняет переход на начало счета, т.е. на ввод директив и исходных данных к следующему варианту.

CONST. В  этой  подпрограмме  компонентам  общих  блоков присваиваются значения констант,  многократно используемых в дальнейшем: алфавитные константы,  коды символов  химических элементов по таблице Менделеева,  таблица атомных масс химических элементов.

DIRECT. Модуль предназначен для ввода управляющих директив варианта и для преобразования их в  целочисленные  константы. За счет последовательного ввода взаимоисключающие директивы отменяют предыдущие,  так же не имеет значения порядок поступления директив.

INDATA. На подпрограмму возложены следующие функции:  а) ввод исходных  данных в "свободном" формате; б)  определение содержания химических элементов (моль/кг) по массовым частям исходных веществ;  в)  задание начальных приближений для основных параметров; г)  приведение исходных величин к расчетным размерностям.

SORB. В подпрограмме создается список индивидуальных веществ, образующих равновесную термодинамическую систему.  Он включает имена простых веществ и их термодинамические свойства. Кроме  того в подпрограмме определяется число компонентов, находящихся в различных фазовых  состояниях,   и  общие пределы аппроксимации  свойств по температуре для всех индивидуальных веществ.

CONAME. Подпрограмма  обеспечивает преобразование условного числа компонента в строку символов,   которая  содержит общепринятую запись  химической  формулы индивидуального вещества.

DECONAME. В этой подпрограмме заданная в  алфавитно-цифровом виде  химическая формула преобразуется в условное число.

OUTIS. Подпрограмма осуществляет печать введенных исходных данных.

PROPS. Этот программный модуль реализует алгоритм вычисления термодинамических свойств  индивидуальных  веществ  по аппроксимирующим полиномам,   ранее  отобранным в библиотеку компонентов.

HEART. Основная  подпрограмма,   в  которой организуется итерационный процесс определения  равновесных  параметров  и состава системы с газовой фазой для заданной пары термодинамических исходных величин.  Она состоит из двух  частей.   В первой производится  заполнение матрицы коэффициентов линеаризованной системы уравнений и ее решение.  Во второй  части подпрограммы находятся числа молей компонентов и производится выбор приближений неизвестных для очередного шага  итерационного процесса.

Если в исходных данных задано образование конденсированных растворов,  то при расчете равновесия учитывается тепловой эффект смешения компонентов растворов.

HEARTK. Этот программный модуль реализует алгоритм  аналогичный HEART, но для системы без газовой фазы.

STRING. В  этой  подпрограмме  организовано   вычисление коэффициентов уравнений для занесения их в матрицу коэффициентов линеаризованной системы уравнений.

SLEQ. Подпрограмма реализует стандартный алгоритм Гаусса решения системы линейных уравнений с выбором  главного  элемента.

STEPS. Подпрограмма печати результатов очередной  итерации.

RECODE. Назначение этой  подпрограммы  -  преобразование числа действительного  типа  в строку из девяти символов для более компактной записи.

NOTE. В этом модуле реализуется вычисление основных термодинамических параметров равновесного  состояния,   которые непосредственно не входят в число неизвестных, но могут быть определены из состава компонентов.

MMASS. В  этой подпрограмме производится анализ химической формулы индивидуального вещества и на его основе  вычисление молярной массы.

SNDVEL. Подпрограмма предназначена для определения  равновесной скорости  звука  и  равновесных  теплоемкостей  при постоянном давлении и объеме.

OUTDAT. Модуль  производит  вывод  результатов в краткой форме сразу после завершения итерационного процесса.

OUTPUT. Этот  модуль представляет собой программу печати итоговых результатов.

Программа CALTEQ-2. При расчетах  параметров  и  состава  термодинамического равновесия многокомпонентных систем используется база данных термодинамических свойств индивидуальных веществ.  Все действия, связанные с изменением содержания постоянной библиотеки  компонентов и контролем ее состояния,  автоматизированы. Этой цели служит программа CALTEQ-2, которая включает в себя пять  основных программных модулей.

CALTEQ-2. Головной  программный модуль, в котором организованы сервисные функции вызова любой из подпрограмм: MDLST, MDWRT, MDDLT, MDPRT.

MDLST. Подпрограмма  предназначена для вывода сведений о наличии в базе данных термодинамических свойств индивидуальных веществ.

MDWRT. Модуль обеспечивает запись комплектов  термодинамических свойств индивидуальных веществ в базу данных.

MDDLT. С помощью подпрограммы  производится  уничтожение комплектов свойств индивидуальных веществ в базе данных.

MDPRT. Этот программный  модуль  позволяет  пользователю получить доступ к тем данным, которые хранятся в базе данных на магнитном носителе.

Программа CALTEQ-3. На этапе подготовки к проведению расчетов может  возникнуть потребность   в аппроксимации термодинамических свойств индивидуальных веществ.  Для этой цели разработана программа

CALTEQ-3, которая может выполнять следующие функции:

1) аппроксимация термодинамических функций  индивидуальных веществ по табличным значениям;

2) подготовка комплектов термодинамических  свойств  веществ по известным коэффициентам аппроксимирующих полиномов.

Аппроксимация применяется  для  удобства  ввода в память вычислительной машины термодинамических свойств.  В разработанном  программном  комплексе принята аппроксимация функций семичленными полиномами по температуре. В интервале нескольких  тысяч  градусов  такой полином обеспечивает хорошую точность аппроксимации, не превышающую погрешность определения  самих  функций.

В Термоцентре РАН в течение многих лет проводится работа по анализу и обработке данных о термодинамических и термохимических свойствах индивидуальных веществ. Эта информация содержится в справочниках и в базе данных компьютера. Рекомендуемые данные предназначены для использования в научных исследованиях и инженерных расчетах, при постановке и планировании физико-химических исследований и натурных испытаний, в автоматизированных системах научной информации и системах автоматизированного проектирования, при подготовке специалистов в высших учебных заведениях и т.д.

Принципиальной особенностью системы ИВТАНТЕРМО, отличающей ее от подавляющего числа аналогичных банков данных, является то, что накапливаемые в системе термодинамические данные не заимствуются из различных источников, а вычисляются по постоянным, отобранным в результате критического анализа и обработки всех первичных данных, имеющихся в литературе. Соответствующие обработка и расчеты выполняются с помощью комплекса методов, алгоритмов и программ, созданных при подготовке справочного издания "Термодинамические свойства индивидуальных веществ" и развиваемых его авторами в последние годы для ИВТАНТЕРМО. В настоящее время база данных содержит сведения о свойствах около 2600 веществ, образованных из 96 химических элементов.

Для того, чтобы предоставить инженерам и ученым возможность осуществления анализа различных термодинамических систем, была разработана новая версия программного комплекса ИВТАНТЕРМО для Windows. При создании программного обеспечения учитывалось, что интерфейс пользователя должен быть простым и интуитивно понятным. В состав комплекса включены база данных и шесть автономных программ.

EQUICALC - позволяет рассчитывать равновесные состав и свойства сложных химически реагирующих систем. Максимальное число веществ в системе - 350, количество фаз - 40, предусмотрена возможность присутствия в системе одного или двух конденсированных растворов.  Расчет можно проводить, если заданы следующие комбинации параметров: (Р, T), (T, V), (T, S), (Р, V), (Р, H), (Р, S), (V, U), (V, H), (V, S). Реализованный в программе алгоритм дает возможность определять равновесный состав продуктов сгорания даже при отсутствии газовой фазы (например, СВС процесс).

DATANAL - программа, предназначенная для статистического анализа информации, хранящейся в базе данных.

APPROX - эта программа предназначена для расчета коэффициентов аппроксимирующего полинома, если заданы значения температур и теплоемкостей, а также значения основных термодинамических параметров в стандартном состоянии и теплоты фазовых переходов.

HB - предназначена для расчета теплового и материального баланса между группой исходных веществ и группой продуктов реакции, если известны их температура и количество.

REPORTER - вспомогательная программа, которая предназначена для просмотра текстовых файлов и вывода их на печать.

Контрольные вопросы:

- Объяснить программу CALTEQ-1.

- Объяснить программу CALTEQ-2.

- Объяснить программу CALTEQ-3.

- Объяснить программный комплекс  ИВТАНТЕРМО

Лекция 5. Алгоритм расчета равновесия  программным комплексом  Астра

План лекции:

- Принятые дополнительные ограничения программного комплекса  Астра

- Математические модели программного комплекса  Астра

При создании алгоритма расчета в данном программном комплексе приняты следующие допущения математической модели:

- рассматриваются закрытые и изолированные термодинамические системы, в которых границы непроницаемы для обмена веществом, теплом и работой с окружающей средой;

- анализируются системы в состоянии внешнего и внутреннего термодинамического равновесия (полного или локального);

- считается, что исследуемая система является гетерогенной, состоящей из нескольких однородных частей (фаз), отделенных видимыми границами;

- присутствие газовой фазы в системе обязательно;

- все газообразные индивидуальные вещества (атомы, молекулы, атомарные

молекулярные ионы, электронный газ) входят в состав одной газовой фазы;

- газовая фаза описывается уравнением состояния идеального газа;

- поверхностные эффекты на границе раздела фаз не учитываются, растворимость газов в конденсированных (жидких и твердых) фазах отсутствует; конденсированные вещества могут отсутствовать;

- конденсированные вещества образуют однокомпонентные несмешивающие фазы либо включаются в состав идеальных конденсированных растворов;

- индивидуальные вещества, имеющие одинаковую химическую формулу, но входящие в различные фазы, считаются разными компонентами;

- вещества с одинаковой химической формулой, находящиеся в различных полиморфных модификациях, кристаллическом или жидком состоянии, рассматриваются как один компонент, у которого изменение свойств происходит скачкообразно при температурах превращений;

- объем конденсированных компонентов пренебрежимо мал. Равновесие подобных систем в соответствии со вторым законом термодинамики характеризуется максимумом энтропии относительно термодинамических степеней свободы, к числу которых относятся концентрации компонентов равновесной смеси (Мq, моль/кг), температура Т и давление Р:

K                                                      R                               Nm

S = Σ[Si0- R0ln(R0TMi/V)]Mi + ΣSr0Mr + Σ        Σ [Sm0- R0ln(Mm/MNm)]Mm ⇒ Smax,  (1)

i = 1                                                    r = 1                         Nm = 1

где Мi, Мr, Мm, Si0, Sr0, Sm0 - число молей и стандартная энтропия (при температуре Т и давлении 0,1 МПа) в газовой (i), конденсированной (r) фазах и в растворе (m) соответственно; k, R, N - количество газообразных, конденсированных компонентов и растворов в термодинамической системе, соответственно; MNm - количество молей вещества в m-том конденсированном растворе; R0 - универсальная газовая постоянная.

Удельный объем V, как и внутренняя энергия U при этом остаются независимыми переменными, так как условия равновесия системы относительно окружающей среды могут быть выражены с помощью равенств:

dV = 0 и dU = 0 или V = const и U = const.

На область допустимых значений переменных при установлении химического и фазового равновесия путем достижения максимума энтропии накладываются следующие дополнительные ограничения.

1. Постоянство полной внутренней энергии системы при равновесии:

k                R                    Nm

U - ΣUiMi - ΣUrMr - Σ  Σ UNm MNm = 0,                                       (2)

i = 1           r = 1            N   m = 1

где Ui, Ur, UNm - полная внутренняя энергия индивидуальных веществ, отнесенная к одному молю и включающая в себя энтальпию образования

T

U = ∫ CVε dT + ΔHf0(T0).                                                   (3)

Tо

здесь ε = i, r, m.

2. Сохранение массы всех химических элементов:

K                R                                       Nm

-bj +ΣνjiMi + ΣνjrMr + Σ              ΣνjNmMNm = 0,                              (4)

i = 1              r = 1                                 N m = 1

где bj – мольное содержание j-го химического элемента в системе; νji, νjr, νjNm – числа атомов j-го элемента в газообразных, конденсированных компонентах системы и растворе, соответственно.

3. Закон сохранения заряда

k

Σ qei Mi = 0,                                                    (5)

i = 1

где qei – кратность ионизации i-го компонента. Для электронного газа принимается, что qei = -1.

4. Уравнение состояния смеси идеальных газов

k

PV – R0 T ΣMi = 0.                                                 (6)

i =1

Параметры равновесия термодинамической системы определяются решением математической задачи о нахождении экстремума с учетом перечисленных связей путем использования функции Лагранжа. Для вычислений используется метод Ньютона (метод последовательных приближений), который обеспечивает высокую скорость сходимости результатов на конечных стадиях итерационного процесса.

Программный комплекс Астра - 4 предусматривает следующие возможности:

- задание условий равновесия термодинамической системы с окружающей средой любой парой значений термодинамических параметров из числа следующих шести величин: Р (давление), V (удельный объем), Т (температура), S (энтропия), I (энтальпия), U (внутренняя энергия);

- проведение расчета равновесного состояния термодинамической системы произвольного элементного состава;

- включение в число ожидаемых компонентов равновесного состава любых индивидуальных веществ за счет изменения только исходных данных;

- определение равновесного фазового состава системы без предварительного указания термодинамически допустимых состояний.

Таким образом, для определения конкретных параметров состояния системы необходимо задать две ее характеристики (например: Р и Т; V и Т; I и P и т.д.), массовые содержания химических элементов в рабочем теле, список потенциально возможных в равновесии индивидуальных веществ с их термодинамическими функциями - энтропией и энтальпией.

В приложении А  дана информация об  усовершенствовании  программного комплекса Астра.

Контрольные вопросы:

- Математические модели программного комплекса  Астра

- дополнительные ограничения программного комплекса  Астра

- Возможности  программного комплекса Астра-4

Лекция 6. Алгоритм расчета равновесия программным комплексом  ИВТАНТЕРМО и HSC-5.1

План лекции:

- Алгоритм расчета комплекса  ИВТАНТЕРМО.

- Алгоритм расчета  программного комплекса  HSC-5.1

Алгоритм расчета комплекса  ИВТАНТЕРМО. Наиболее часто задача расчета параметров равновесного состояния многокомпонентной гетерогенной термодинамической системы формулируется следующим образом: заданы температура Т и давление Р, а также содержание в системе исходных веществ (или содержание химических элементов), требуется определить фазовый и химический составы системы в состоянии равновесия.

Для простоты изложения предлагаемого подхода к анализу равновесных состояний термодинамических систем (что не ограничивает его области применимости) рассмотрим систему, которая отвечает следующим требованиям: известны температура и давление; возможно образование одной газовой фазы, двух конденсированных растворов и нескольких однокомпонентных конденсированных фаз. Поведение газовой фазы описывается уравнением состояния идеального газа, а конденсированные растворы являются идеальными. Обозначим IТ - множество индексов всех веществ, включенных в рассматриваемую систему, IG — множество индексов газообразных веществ, IС - множество индексов конденсированных веществ, образующих отдельные фазы, IМ1 – множество индексов конденсированных веществ, входящих в состав первого раствора, IМ2 – множество индексов конденсированных веществ, входящих в состав второго раствора, nG – суммарное число молей газообразных веществ, пM1 – число молей веществ в первом растворе, пM2 - число молей веществ во втором растворе. Тогда задачу расчета параметров равновесного состояния термодинамической системы можно сформулировать следующим образом:

минимизировать функцию

G=iϵIGniμio+ln⁡(pninG)+niμio+iϵIMiniμio+ln⁡(ninMi)+ni[μio+ln⁡(ninM2)]                                                                                                    (7)

при ограничениях

iϵITajini=bj,   j=1,m,                                                    (8)

ni≥0,   iϵIT                                                                    (9)

где ni - содержание i-го вещества в системе; bj - содержание j - гo элемента в системе; т – количество химических элементов, образующих систему;

aji - число атомов j-гo элемента в i-м веществе;

μio=HioT-TSioT(RoT)-1;                                               (10)

HioT, SioT- значения энтальпии и энтропии i-го вещества при давлении 1 атм., причем Hi° (T) включает в себя энтальпию образования вещества.

В рассматриваемой постановке функция G является выпуклой, и задача имеет единственное решение.

Для определения координат условного экстремума функции G воспользуемся методом неопределенных множителей Лагранжа. Обозначим

gio = μio + ln(p), iϵIG ,       		  			   (11)

gio = μio,   iϵIC, IM1, IM2				   	  (12)

Запишем функцию Лагранжа в виде

= iϵIGnigio+ln⁡(ninG)+nigio+iϵIMinigio+ln⁡(ninMi)+ni[gio+ln⁡(ninM2)]+j=1mi∈ITajini-bjj+nG-i∈IGniG+nM1-i∈IM1niM1+nM2-i∈IM2niM2                                              (13)

Дифференцируя функцию Л по всем независимым переменным и приравнивая результат нулю,  после несложных преобразований получим следующую систему уравнений, которая устанавливает связи между параметрами равновесного состояния и химическим составом рассматриваемой термодинамической системы:

gio+lnninG+j=1majij≥0, iϵIG                                       (14)

gio+j=1majij≥0, iϵIC                                                       (15)

gio+lnninM1+j=1majij≥0, iϵIM1                                 (16)

gio+lnninM2+j=1majij≥0, iϵIM2                                 (17)

nG=i∈IGni                                                              (18)

nM1=i∈IM1ni                                                           (19)

nM2=i∈IM2ni                                                           (20)

i∈ITajini=bj, j=1,m,                                            (21)

Соотношения (20)-(23) записаны в виде неравенств, поскольку условие равновесия в данной постановке задачи имеет вид: GT,р  0. Причем знак равенства имеет место, если соответствующая фаза присутствует в равновесной системе (или находится на грани появления), в противном случае справедливо неравенство. Из (20), (16), (17) следует, что

ni≥nGexp-gio-j=1majij,  iϵIG                                        (22)

ni≥nM1exp-gio-j=1majij,  iϵIM1                                    (23)

ni≥nM2exp-gio-j=1majij,  iϵIM2                                    (24)

Поскольку для веществ, входящих в состав фаз, которые присутствуют в системе, имеет место знак равенства, вместо (21) запишем:

nGi∈IGajiexp-gio-k=1majik+nM1i∈IM1ajiexp-gio-k=1majik+nM2i∈IM2ajiexp-gio-k=1majik+i∈ICmajini=bj,

j=1,m,                                                                                                                    (25)

a соотношения (18) - (20) представим как

nGi∈IGexp-gio-i=1majij-1=0                                     (26)

nM1i∈IM1exp-gio-i=1majij-1=0                                 (27)

nM2i∈IM2exp-gio-i=1majij-1=0                                 (28)

Неравенство (21) запишем в виде, аналогичном выражениям (26) - (28),

niexp-gio-i=1majij-1=0,  iϵIC                                 (29)

Как видно из (20)-(29), выражение exp(-gio-i=1majij), входящее в состав равенств (26) - (29), эквивалентно активности вещества i. Поэтому физический смысл соотношений (26) - (29) заключается в следующем. Если некоторая фаза присутствует в системе, то сумма активностей веществ, входящих в состав этой фазы, равна единице. В противном случае сумма активностей веществ фазы меньше единицы.

Соотношение (20) для газовой фазы можно представить в виде

ln(pi)≥-μio- j=1majij,  iϵIG                                                  (30)

где pi - парциальное давление i-го газа. Таким образом, если газовая фаза присутствует в системе, т.е. суммарное давление паров не меньше заданного давления, выражение (26) имеет вид равенства

i∈IGexp-μio-j=1majij=p                                     (31)

Если же заданное давление не может быть создано, поскольку сумма давлений насыщенных паров веществ меньше р, то справедливо неравенство

i∈IGexp-μio-j=1majij<p                                     (32)

Соотношения (19) - (23) образуют замкнутую систему относительно неизвестных  j, (j=1,m), nG, nM1,nM2, nii∈IC.

Решение совокупности уравнений (25)-(29) определяется итерационно, методом Ньютона-Рафсона, причем в процессе вычислений определяется как фазовый, так и химический составы термодинамической системы. Анализ фазового состава системы осуществляется с использованием модели "больших молекул".

Программа HSC CHEMISTRY основана на принципе минимизации изобарно-изотермического потенциала термодинамической системы

f         la

G(x) = Σ      Σ xj(cj + ln (xj /Xa) + ln γj) ⇒ G(x)min                                (33)

a = 1     j = 1

при множестве ограничений в виде: системы линейных уравнений баланса масс вещества

m

Σ aijxj = bi                                                            (34)

j = 1

и условий нормировки

la

Σ xj = Xa,                                                              (35)

j = 1

где f – общее число фаз системы; bi – общее число молей независимого компонента i в системе; la – массив чисел, показывающих число j-тых зависимых компонентов в фазе а системы; n – число независимых компонентов системы; cj – эмпирическая термодинамическая функция; Xa – общее число молей фазы а в системе; xj /Xa – мольная доля зависимого j-компонента в фазе а; γj – коэффициент активности j-компонента.

Здесь принимаются практически те же допущения реализации алгоритма, что и для программного комплекса Астра-4, но также вводятся следующие дополнительные ограничения:

- число фаз, содержащих один независимый компонент, не должно быть больше одной;

- число фаз в системе ограничивается правилом фаз Гиббса;

- значения коэффициента γj не зависят от состава фаз.

Параметры равновесия термодинамической системы определяются решением математической задачи о нахождении экстремума с учетом всех ограничений обычно также с использованием функции Лагранжа. Для вычислений используют метод последовательных приближений Ньютона или другой рациональный метод.

Исходная информация для расчета состава и параметров равновесного состояния методом минимизации энергии Гиббса также, как и в случае программного комплекса Астра-4, включает в себя директивы к варианту расчета, термодинамические свойства индивидуальных веществ, образующихся в равновесных условиях и исходные данные, задающие элементарный состав термодинамической системы, и параметры, определяющие условия равновесия.

В результате проведенных расчетов с использованием указанного программного комплекса выявляется фазовый и компонентный состав термодинамической системы (подсистемы), из анализа, которого можно сделать качественные и количественные выводы о протекающих термохимических процессах.

В приложении  Б  приведена информация об алгоритме расчета программы комплекса «Селектор»,  основанного  на принципе Gmin.

Контрольные вопросы:

- Объяснить  алгоритм расчета комплекса  ИВТАНТЕРМО.

- Объяснить алгоритм расчета  программного комплекса  HSC-5.1.

Лекция  7.  Вызов и настройка программного комплекса Астра. Подготовка исходных данных

План лекции:

- Работа вызова программного комплекса.

- Подготовка входных данных

Для вызова программного комплекса необходимо перейти в каталог ASTRA и исполнить команду С: /ASTRA ASTRA.

На экране дисплея появится заставка с бегущей строкой: «АСТРА.  Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах. АСТРА - многоцелевой программный комплекс МГТУ им. Н.Э.Баумана» и после нажатия любой клавиши клавиатуры начнется выполнение программы.

Первоначально автоматически проверяется присутствие в текущем каталоге файла ASTRA.BAS с базой данных. Если этот файл там отсутствует, то пользователю задается вопрос: «Где искать базу данных (путь/имя файла)?».

Необходимо указать имя того файла, который содержит базу данных (если нужно, то и путь доступа к нему). Вопрос не снимается до тех пор, пока названный файл не будет обнаружен.

Затем в центре экрана появится вопрос: «Нужен вывод на печать?». Допустимыми утвердительными ответами здесь являются Д[a] и Y[es]. Нажатие любой другой клавиши, включая клавишу <Enter>, равносильно ответу «Нет».

При желании получить документ с результатами расчетов пользователь должен привести в готовность печатающее устройство. Если в момент запроса оно будет не готово, то последует предложение сделать это и нажать любую клавишу. При отсутствии бумаги или связи с печатающим устройством дальнейшие попытки организовать вывод на печать будут прекращены. Установка режима вывода результатов производится только один раз при настройке программного комплекса и в дальнейшем не может быть изменена.

Далее пользователю задается вопрос: «Источник ввода данных?» Одновременно высвечивается стандартный ответ «дисплей», который предполагает, что ввод исходных данных будет производиться с клавиатуры и подготовленное на расчет задание после проведения вычислений не сохраняется. Для подтверждения этого способа ввода данных нужно нажать клавишу <Enter>. Для экономии времени рекомендуется ввод данных осуществлять из файла, где находятся заранее подготовленные (или часто используемые) и сохраняемые входные данные. В этом случае необходимо набрать имя этого файла и, если нужно, то и путь доступа к файлу. По окончании набора нажимается клавиша <Enter>. Затем пользователю задается вопрос: «Вы хотите сохранить результаты?».

Допустимыми утвердительными ответами на этот вопрос являются Д[а] и Y[es]. Нажатие любой другой клавиши, включая клавишу <Enter>, равносильно ответу «Нет». После получения утвердительного ответа последует вопрос: «Куда записать результаты (путь/имя файла)?» и одновременно появится имя Astra.res, которое предлагается использовать по умолчанию. С целью сохранения информации предыдущих расчетов следует вместо Astra.res адресовать результаты в другой файл. Для этого нужно набрать любое имя файла и нажать клавишу <Enter>.

Далее следует вопрос: «Формат вывода (1 - числовой или 2 - символьный)?». Если в качестве ответа написать “l”, то записываться в файл будут только числовые значения характеристик равновесия в той последовательности, как они выводятся на экран дисплея. Равновесный состав заноситься в файл не будет. При ответе “2” в дисковый файл будут выводиться входные данные и все те результаты, которые пользователь видит на экране дисплея.

На этом настройка программного комплекса завершается и на экране дисплея раскрывается окно текстового редактора, в котором готовятся директивы к расчету, и формулируется условие задачи.

Подготовка входных данных

Входные данные к расчету подготавливаются в окне встроенного текстового редактора. Вид окна дисплея с внесенными с помощью текстового редактора директивами к расчету и описанием исходной термодинамической системы представлены в примере 1.

Пример 1.

Директивы	к	расчету	и	описание	системы

<PRFULL<ION>

P=0.1, T=2000, 2200, 2500, (40%C1H4),(55%O2),(4.5%N2),(0.5%H2O).

Если при настройке на расчет очередного варианта   предусмотрен ввод с клавиатуры дисплея, то это окно предварительно программно очищается. Входные данные создаются пользователем при этом заново, после чего они используются для расчетов и затем уничтожаются.

При вводе исходных данных из файла (вызов и настройка  программного комплекса) в окно вызывается его содержимое. Переписанная информация в процессе подготовки входных данных может произвольным образом видоизменяться, и после окончания редактирования вновь записывается на диск под тем же именем, замещая старое содержимое файла. Если в качестве входного файла названо несуществующее имя, то такой файл создается заново и подготовленная в окне текстового редактора информация сохраняется.

После завершения подготовки входных данных для инициализации работы программного комплекса следует нажать клавишу <Esc>.

Окно текстового редактора содержит 12 строк по 78 позиций в каждой. Для отображения символов, внесенных из файла, используется светло-серый цвет на черном фоне. Символы, введенные с клавиатуры, высвечиваются  с повышенной яркостью.

Нажатие любой из алфавитно-цифровых клавиш вызывает занесение соответствующего символа в позицию под курсором. Информация справа сдвигается, если только это не вызывает «выталкивания» за пределы окна какого-либо значащего символа.

Клавиши-стрелки перемещают курсор.

Нажатие клавиши <lns> переводит текстовый редактор из режима вставки в режим замены. Повторное нажатие <lns> восстанавливает режим вставки.

Клавиши <Home> и <End> перемещают курсор соответственно в начало и в конец строки.

Клавиша <Del> удаляет символ, находящийся в позиции курсора. В режиме вставки одновременно «подтягиваются» символы, расположенные справа. Клавиша <— (Back Space) работает так же, но удаляет символ, расположенный слева от курсора. Нажатие клавиши <Del>, когда справа от курсора нет ни одного символа и следующая строка пуста, вызывает удаление строки (все нижерасположенные строки поднимаются вверх).

Нажатие клавиши <Enter> вызывает «разрыв» строки, в которой находится курсор. Символы, находящиеся слева от курсора остаются на старом месте, а остальные переносятся в начало вновь созданной строки. Такое построчное раздвигание текста возможно до тех пор, пока свободна нижняя (двенадцатая) строка.

Контрольные вопросы:

- Объяснить работу вызова программного комплекса.

- Показать подготовку входных данных к работе.

Лекция 8. Правила составления входных данных при работе с   комплексом Астра. Директивы к расчету. Исходная информация к расчету

План лекции:

- Типы исходной информации.

- Директивы к расчету

- Параметры, характеризующие равновесие термодинамической системы

- Исходная информация к расчету

Исходная информация для расчета состава и параметров равновесного состояния включает в себя данные трех типов:

- директивы к конкретному варианту расчета, которые определяют условия его проведения и служат для настройки программного комплекса;

- собственно исходные данные, задающие элементный состав

рассматриваемой термодинамической системы и параметры, определяющие условия ее равновесия. К числу исходных данных отнесены также списки индивидуальных веществ, устанавливающие качественный состав конденсированных растворов;

- термодинамические свойства индивидуальных веществ, образующихся в равновесных условиях.

Все остальные параметры и константы, необходимые для организации итерационного процесса и вычисления термодинамических функций в равновесных условиях, определяются через взаимосвязанные величины или формируются непосредственно в программном комплексе. Отбор ожидаемых компонентов равновесного состава и задание для них начальных концентраций производится автоматически на основании информации из базы данных. Для исходных данных принят «свободный» формат и ключевой характер записи входных величин.

Директивы к расчету

Входная информация к каждому расчету начинается с директив, которые определяют специальные требования к вводу-выводу и служат для настройки алгоритма. Все директивы начинаются знаком « < », за которым следует не менее трех символов, определяющих действие директивы. При записи директив строчные и прописные буквы равнозначны. Список директив может занимать произвольное число строк и начинаться с любой позиции. Пробелы разрешены в любом месте. Замыкать список директив должен символ « > ». Исходные данные, следующие за ним, начинаются с новой строки.

Перечень допустимых исходных директив и параметров, характеризующих равновесное состояние термодинамической системы, приведен в таблице 1 и  2.

Таблица 1 - Перечень допустимых директив, используемых в программном комплексе АСТРА.4

| Директива | Пояснение к директиве |
| --- | --- |
| <InSi <Inte | Указание на то, что величины исходных данных задаются в системе СИ или в технической системе единиц. |
| <List | Указание на то, что массивы значений термодинамических параметров, заданных в исходных данных, необходимо рассматривать как списки величин |
| <Step | По этой директиве второй из задаваемых пользователем термодинамических параметров изменяется по закону арифметической прогрессии. |
| <PrSi <Prte | Вывод результатов вычислений параметров (общих характеристик равновесия) в единицах измерения СИ или в технической системе единиц. |
| <Prfull <Prdom | Вывод равновесных концентраций для всех компонентов термодинамической системы, участвовавших в расчете, или только для преобладающих (доминирующих) в рассматриваемых условиях, чье содержание в рабочем теле не меньше 0.000001 моль/кг. |
| <Ion <Noion | По первой директиве расчет производится с учетом возможности образования ионизированных компонентов, а по второй эта возможность исключается, даже если в базе данных присутствуют свойства ионов. |
| <Incomp | Организуется ввод с экрана дисплея (из файла исходных данных) части термодинамических свойств индивидуальных веществ в дополнение или взамен информации, хранящейся в базе данных. |
| <PrM <PrP <PrR <PrC | Директивы, обусловливающие вывод равновесного состава в следующих размерностях: <PrM в моль/кг <PrP в парциальных давлениях (атм или Па) <PrR в объемных долях <PrC в объемных концентрациях (1/куб.см) |
| <Last | Эта директива инициирует вывод на печать некоторых вспомогательных результатов очередного расчета сразу же после завершения последней итерации; использование этой директивы не отменяет итоговой печати результатов. |

Таблица 2 - Параметры, характеризующие равновесие термодинамической системы

| Пара метр | Название параметра | Размерность в системе единиц |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | СИ | технической |
| P | Давление | МПа | кгс/см2 |
| Т | Температура | К | К |
| V | Удельный объем | м/кг3 | м/кг3 |
| S | Энтропия | кДж/(кг-К) | ккал/(кг-К) |
| I | Энтальпия | кДж/кг | ккал/кг |
| U | Внутренняя энергия | кДж/кг | ккал/кг |
| M | Общее число молей компонентов | моль/кг | моль/кг |
| Ср | Удельная теплоемкость при постоянном давлении (замороженная) | кДж/(кг-К) | ккал/(кг-К) |
| k | k = Cp/Cv | 1 | 1 |
| Cp” | Удельная теплоемкость при постоянном давлении (равновесная) | кДж/(кг-К) | ккал/(кг-К) |
| k” | k” = Cp’ /Cv’ | 1 | 1 |
| А | Равновесная скорость звука | м/с | м/с |
| MU | Коэффициент динамической вязкости | Н-с/м2 | кгс-с/м2 |
| LT | Коэффициент теплопроводности | Вт/(м-К) | ккал/(м-час-К) |
| LT” | Полный коэффициент теплопроводности | Вт/(м-К) | ккал/(м-час-К) |
| ММ | Средняя молярная масса | г/моль | г/моль |
| Ср.г | Удельная теплоемкость газовой фазы при постоянном давлении (замороженная) | кДж/(кг-К) | ккал/(кг-К) |
| Скг | к.г = Срг /Cvr | 1 | 1 |
| ММ.г | Средняя молярная масса газовой фазы | г/моль | г/моль |
| Кг | Газовая постоянная | кДж/(кг-К) | ккал/(кг-К) |
| Z | Массовая доля всех конденсированных фаз | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 2

| Z1 | Массовая доля раствора 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z2 | Массовая доля раствора 2 | 1 | 1 |
| Пл | Плотность исходной смеси | кг/м3 | кг/м3 |
| Bm | Окислительный потенциал | 1 | 1 |

Директивы, обуславливающие вывод равновесного состава в различных размерностях, приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Список директив, позволяющий вывести результаты расчетов равновесного состава разных фаз в различных размерностях

| Директива | Компоненты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Газовой фазы | Отдельных конденсированных фаз | Конденсированных растворов |
| <PrM | моль/кг | моль/кг | моль/кг |
| <PrP | МПа или ата | массовые доли в рабочем теле | массовые доли в рабочем теле |
| <PrR | объемные доли | массовые доли в рабочем теле | массовые доли в рабочем теле |
| <PrC | 1/см3 | 1/см3 | 1/см3 |

На порядок расположения директив не накладывается ограничений. В случае одновременного использования взаимоисключающих директив (например, <Noion<Ion>), выполняется последняя директива (<Ion). Директивы <InSi, <List, <PrSi, <Prdom, <Ion и <PrM предполагаются по умолчанию и их можно не вводить в состав исходных данных. Программный комплекс допускает полное отсутствие директив во входных данных, включая замыкающий символ « > ».

При программном обнаружении ошибки среди директив обработка исходных данных прекращается и на экране дисплея в окне «Сообщения» исходных данных прекращается и на экране дисплея появляется информация о виде ошибки и содержимом строки, где находится ошибочная директива. Нажатие любой клавиши делает активным окно текстового редактора, и пользователь может исправить допущенную ошибку. Если первичный ввод данных производится не из файла, а с клавиатуры дисплея, то окно редактора очищается. Исходная информация к расчету. При записи исходной информации строчные и прописные буквы равнозначны. Данные могут занимать произвольное число строк и начинаться с любой позиции. Пробелы разрешены в любом месте. Замыкать исходную информацию должен символ « ; » (точка с запятой).

Контрольные вопросы:

- Какие типы исходной информации Вы знаете?

- Показать директивы к расчету.

- Показать параметры, характеризующие равновесие термодинамической системы.

- Показать исходную информацию к расчету.

Лекция 9.  Пример термодинамического моделирования  в системах  ZnO - Cu2О- PbS – C2HxCly (x+y=6)  с использованием комплекса Астра

План лекции:

- Исходный материал, полученный комплексом Астра

- Равновесное распределение меди, цинка и свинца в системе

- Влияние типа хлоруглеводорода на поведение металлов

Для переработки  полиметаллического оксидно-сульфидного сырья  перспективным методом  может стать метод хлоридовозгонки с использованием  нового вида хлорагентов – хлоруглеводородов.  Возможность этого процесса была проверена в ЮКГУ им.М.Ауэзова (Шевко В.М.,  Каратаева Г.Е., Абжанова А.С.)  при помощи комплекса  Астра-4.

В рассматриваемых системах в качестве базовых являлись реакции:

5Cu2O+5ZnО+5PbS+3,5О2+6C2HCl5 = 5ZnСl2+10CuСl+5PbСl2+

+12СО2 +5SО2+3Н2О.                                                                               (36)

Cu2O+ZnО+PbS+20О2+6C2H3Cl = ZnСl2+2CuСl+PbСl2+12СО2+

+SО2+15Н2О;                                                                                             (37)

3Cu2O+ZnО+3PbS+6,5О2+6C2H3Cl3 = 3ZnСl2+6CuСl+3PbСl2 +

+12СО2+3SО2+9Н2О;  	                                                                               (38)                                                                                                              (157)

В таблице 4 приведен исходный материал,  полученный при  помощи комплекса Астра,  для расчета  равновесия в системе Cu2O-ZnО-PbS-C2H5Cl.

Таблица 4 -  Исходный материал, полученный при помощи программного комплекса «Астра» для расчета равновесного распределения элементов в системе Cu2О-ZnO-PbS-C2HCl5

┌───────────────────────────── Исходные данные ───────────────────────┐

<Step<Noion>

P=0.1,T=400,+100,1800,

(357.5%Cu2O1),(407%Zn1O1),(1196%Pb1S1),(1215%C2H1Cl5),(112%O2);

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Брутто-формула раб.тела:  CU 1.51994 O 4.41063 ZN 1.5213 PB 1.52053

S 1.52053 C 3.65389 H 1.82695 CL 9.13473

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=400          V=0.134266     S=1.53553      I=-2346.38

U=-2359.8      M=11.2565     Cp=0.51576      k=1.06961    Cp"=0.535719

k"=1.06955     A=119.796     Mu=0.0000171   Lt=0.0215531  Lt"=0.0215656

MM=88.8373   Cp.г=0.884743   k.г=1.30078   MM.г=40.6427    R.г=204.579

Z=0.835924    Пл=0           Bm=0.0264338

Содержание компонентов - мoль/кг

HCl  1.82694           k*S  1.21366            S6  0.0000636

S7  0.0000354          S8  0.0001758         H2S  0.3977e-5

k*C  1.44407           CO2  2.2008            CS2  0.1248e-5

COS  0.009023         k*PbCl2  1.52053       k*ZnCl2  1.5213

k*CuCl  1.22413       k*CuS  0.295809

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=500          V=0.17294      S=1.68022      I=-2280.98

U=-2298.27     M=10.895      Cp=0.544527     k=1.06783    Cp"=0.856402

k"=1.08509    A=135.712     Mu=0.0000216   Lt=0.0280326  Lt"=0.0290718

MM=91.7852   Cp.г=0.9114     k.г=1.27158   MM.г=42.7156    R.г=194.651

Z=0.822306    Пл=0           Bm=0.0252991

Содержание компонентов - мoль/кг

HCl  1.82693           k*S  0.824644           S2  0.0000313

S3  0.3150e-5          S4  0.3811e-5          S5  0.000169

S6  0.0077705          S7  0.0054371          S8  0.0143446

H2S  0.6013e-5         k*C  1.34867            CO  0.00012

CO2  2.10633           CS2  0.0009256         COS  0.197852

k*PbCl2  1.52053       k*ZnCl2  1.5213         k*CuCl  1.22414

k*CuS  0.295805

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=600          V=0.228079     S=1.8821       I=-2169.09

U=-2191.89     M=10.0763     Cp=0.587687     k=1.06916    Cp"=0.917517

k"=1.08379     A=155.937     Mu=0.0000252   Lt=0.0327263  Lt"=0.0361504

MM=99.243    Cp.г=0.913932   k.г=1.24839   MM.г=45.7236    R.г=181.846

Z=0.79096       Пл=0           Bm=0.0208115

Содержание компонентов - мoль/кг

HCl  1.82692            S2  0.001722           S3  0.0001713

S4  0.0000847          S5  0.0018323          S6  0.0141428

S7  0.0074451          S8  0.0083473         H2S  0.0000121

k*C  0.94297            CO  0.0036999         CO2  1.73271

CS2  0.0330031         COS  0.941511      k*PbCl2  1.52053

k*ZnCl2  1.5211          ZnCl2  0.0001998      k*CuCl  1.22406

Cu3Cl3  0.0000161      Cu4Cl4  0.9253e-5       k*CuS  0.295793

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=700          V=0.272178     S=2.01781      I=-2080.33

U=-2107.55     M=10.044      Cp=0.590824     k=1.07045    Cp"=0.714297

k"=1.07283     A=170.479     Mu=0.0000285   Lt=0.038159   Lt"=0.0525498

MM=99.5616   Cp.г=0.940547   k.г=1.242     MM.г=45.37      R.г=183.263

Z=0.787834     Пл=0           Bm=0.0196193

Содержание компонентов - мoль/кг

HCl  1.82682            S2  0.004072           S3  0.0001511

S4  0.000015           S5  0.0000746          S6  0.0000614

S7  0.0000101          S8  0.2342e-5         H2S  0.0000627

k*C  0.819227           CO  0.0434148         CO2  1.63344

CS2  0.0574842         COS  1.10032       k*PbCl2  1.52044

PbCl2  0.0000948     k*ZnCl2  1.51219         ZnCl2  0.0091092

k*CuCl  1.22013        Cu2Cl2  0.0000106      Cu3Cl3  0.0007363

Cu4Cl4  0.0004676      Cu5Cl5  0.3659e-5       k*CuS  0.295691

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=800          V=0.334054     S=2.21172      I=-1932.86

U=-1966.26     M=9.88256     Cp=0.623774     k=1.07175    Cp"=1.52531

k"=1.11795     A=188.714     Mu=0.0000332   Lt=0.0434305  Lt"=0.0668986

MM=101.188   Cp.г=0.911436   k.г=1.23305   MM.г=48.2667    R.г=172.265

Z=0.757602    Пл=0           Bm=0.0177181

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  0.2473e-5         H2O  0.3157e-5         HCl  1.82653

S2  0.0075615          S3  0.0001287          S4  0.3724e-5

S5  0.5978e-5         H2S  0.0002024         k*C  0.63342

CO  0.273254          CO2  1.47515           CS2  0.0849996

COS  1.18707       k*PbCl2  1.51688         PbCl2  0.0036509

k*ZnCl2  1.36639         ZnCl2  0.154903       k*CuCl  1.1961

CuCl2  0.3657e-5      Cu2Cl2  0.0002342      Cu3Cl3  0.0055087

Cu4Cl4  0.0028271      Cu5Cl5  0.000026       k*Cu2S  0.147703

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=900          V=0.517862     S=2.58035      I=-1616.18

U=-1667.97     M=9.79931     Cp=0.567044     k=1.11294    Cp"=1.86629

k"=1.14095     A=237.096     Mu=0.0000438   Lt=0.0460104  Lt"=0.0650439

MM=102.048   Cp.г=0.702687   k.г=1.2158    MM.г=66.6637    R.г=124.725

Z=0.538662    Пл=0           Bm=0.0128706

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  0.6724e-5         H2O  0.2720e-5         Cl2  0.1180e-5

HCl  1.82666            S2  0.0122446          S3  0.0000996

H2S  0.0001338         k*C  0.199568           CO  1.15021

CO2  1.07157           CS2  0.115269          COS  1.11728

PbCl  0.2440e-5     k*PbCl2  1.46349         PbCl2  0.0570271

PbCl4  0.2094e-5      Pb2Cl4  0.5488e-5       ZnCl2  1.5213

k*CuCl  1.06808          CuCl  0.6520e-5       CuCl2  0.0000402

Cu2Cl2  0.0031815      Cu3Cl3  0.0316741      Cu4Cl4  0.0135401

Cu5Cl5  0.0001387      k*Cu2S  0.147788

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=1000         V=0.63506      S=2.748        I=-1457.37

U=-1520.88     M=9.61913     Cp=0.545091     k=1.13187    Cp"=1.92028

k"=1.20068      A=264.697     Mu=0.0000501   Lt=0.0482575  Lt"=0.105292

MM=103.96    Cp.г=0.61465    k.г=1.20976   MM.г=78.0171    R.г=106.575

Z=0.404116       Пл=0         Bm=0.0105544

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  0.8846e-5         H2O  0.3272e-5          Cl  0.3585e-5

Cl2  0.0000111         HCl  1.82669            S2  0.0643648

S3  0.0005939          S4  0.5039e-5          S5  0.2759e-5

S2O  0.1119e-5         H2S  0.0001155          CO  1.65523

CO2  0.878723          CS2  0.121995          COS  0.997943

PbCl  0.000069      k*PbCl2  1.11148         PbCl2  0.408853

PbCl4  0.0000134      Pb2Cl4  0.0000549         PbS  0.1623e-5

ZnCl2  1.5213         k*CuCl  0.721849         CuCl  0.0001014

CuCl2  0.0003223      Cu2Cl2  0.0208361      Cu3Cl3  0.102769

Cu4Cl4  0.0374416      Cu5Cl5  0.000412       k*Cu2S  0.147932

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=1100         V=0.838872     S=2.99171      I=-1202.26

U=-1286.15     M=9.32017     Cp=0.476812     k=1.19039    Cp"=0.891442

k"=1.15591      A=309.386     Mu=0.000058    Lt=0.0458391  Lt"=0.116761

MM=107.294   Cp.г=0.475914   k.г=1.19634   MM.г=106.456    R.г=78.1041

Z=0.0235963   Пл=0           Bm=0.0100169

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  0.0000124         H2O  0.5245e-5          Cl  0.0000364

Cl2  0.0000629         HCl  1.8267             S2  0.231584

S3  0.0021646          S4  0.000015           S5  0.7110e-5

SO  0.1023e-5         SO2  0.0000104         S2O  0.0000104

SH  0.2866e-5         H2S  0.0001041          CO  1.99486

CO2  0.833968          CS2  0.0772715         COS  0.747795

PbCl  0.0008728       PbCl2  1.51922         PbCl4  0.0000374

Pb2Cl4  0.0001826         PbS  0.0000298        PbS2  0.1666e-5

ZnCl2  1.5213           CuCl  0.0009867       CuCl2  0.0016522

Cu2Cl2  0.0936345      Cu3Cl3  0.24482        Cu4Cl4  0.0737486

Cu5Cl5  0.0008105      k*Cu2S  0.148263

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=1200         V=0.936407     S=3.06865      I=-1113.86

U=-1207.5      M=9.53293     Cp=0.477973     k=1.19512    Cp"=0.857692

k"=1.16353      A=327.924     Mu=0.0000615   Lt=0.0491381  Lt"=0.110172

MM=104.9     Cp.г=0.47715    k.г=1.20117   MM.г=104.046    R.г=79.9134

Z=0.0235046   Пл=0           Bm=0.0095261

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  0.0000354         H2O  0.0000166          Cl  0.0001607

Cl2  0.0001231         HCl  1.82649             S  0.1019e-5

S2  0.401098           S3  0.0031208          S4  0.0000151

S5  0.5260e-5          SO  0.8374e-5         SO2  0.0000574

S2O  0.0000392          SH  0.0000127         H2S  0.00017

CO  2.33665           CO2  0.793099          CS2  0.0365433

COS  0.487595         PbCl  0.0033276       PbCl2  1.51688

PbCl3  0.1018e-5       PbCl4  0.0000156      Pb2Cl4  0.0000643

PbS  0.0001759        PbS2  0.6835e-5       ZnCl2  1.5213

CuCl  0.0045637       CuCl2  0.0032678      Cu2Cl2  0.181136

Cu3Cl3  0.223028       Cu4Cl4  0.0458424      Cu5Cl5  0.0004023

k*Cu2S  0.147687

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=1300         V=1.0331       S=3.13434      I=-1031.84

U=-1135.15     M=9.70179     Cp=0.479032     k=1.1989     Cp"=0.787449

k"=1.1696      A=345.679     Mu=0.0000649   Lt=0.0523127  Lt"=0.0974077

MM=103.074   Cp.г=0.478297   k.г=1.20489   MM.г=102.23     R.г=81.3332

Z=0.0228995     Пл=0           Bm=0.0092565

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  0.0001045         H2O  0.0000554          Cl  0.0005144

Cl2  0.0001799         HCl  1.82602             S  0.6214e-5

S2  0.519975           S3  0.0031274          S4  0.0000102

S5  0.2465e-5          SO  0.0000469         SO2  0.0002423

S2O  0.000103           SH  0.0000443         H2S  0.0002813

CO  2.57231           CO2  0.770612           CS  0.1283e-5

CS2  0.0145664         COS  0.296401           Pb  0.2121e-5

PbCl  0.0112829       PbCl2  1.50831         PbCl3  0.1351e-5

PbCl4  0.6227e-5      Pb2Cl4  0.0000267         PbS  0.0008557

PbS2  0.0000222          Zn  0.2632e-5        ZnCl  0.4634e-5

ZnCl2  1.52129          CuCl  0.0158082       CuCl2  0.0050435

Cu2Cl2  0.286436       Cu3Cl3  0.17859        Cu4Cl4  0.0254485

Cu5Cl5  0.0001768      k*Cu2S  0.143885

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=1400         V=1.12877      S=3.19307      I=-952.531

U=-1065.41     M=9.82747     Cp=0.481255     k=1.20125    Cp"=0.776311

k"=1.17103     A=361.682     Mu=0.0000683   Lt=0.0554132  Lt"=0.0931147

MM=101.756   Cp.г=0.47947    k.г=1.20733   MM.г=100.984    R.г=82.3366

Z=0.0207576      Пл=0          Bm=0.0091313

Содержание компонентов - мoль/кг

H2  0.0003012         H2O  0.0001843          Cl  0.0013088

Cl2  0.0002187         HCl  1.8249              S  0.000028

S2  0.592444           S3  0.0027297          S4  0.6027e-5

S5  0.1032e-5          SO  0.0002037         SO2  0.0008596

S2O  0.0002232          SH  0.0001319         H2S  0.0004714

CO  2.70831           CO2  0.760064           CS  0.2061e-5

CS2  0.0056584         COS  0.179852           Pb  0.0000202

PbCl  0.0338404       PbCl2  1.48302         PbCl3  0.1601e-5

PbCl4  0.2477e-5      Pb2Cl4  0.0000124         PbS  0.0035608

PbS2  0.0000624          Zn  0.0000296        ZnCl  0.0000284

ZnCl2  1.52124          CuCl  0.043586        CuCl2  0.0065451

Cu2Cl2  0.385601       Cu3Cl3  0.12867        Cu4Cl4  0.012848

Cu5Cl5  0.0000701      k*Cu2S  0.130426

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=1500         V=1.22714      S=3.24903      I=-871.37

U=-994.086     M=9.93566     Cp=0.481744     k=1.20456    Cp"=0.866332

k"=1.16855     A=376.227     Mu=0.0000719   Lt=0.0584545  Lt"=0.0990916

MM=100.648   Cp.г=0.48044    k.г=1.20909   MM.г=100.075    R.г=83.0842

Z=0.0153259     Пл=0         Bm=0.0090406

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.1519e-5          H2  0.0007558         H2O  0.0005305

Cl  0.0029444         Cl2  0.0002585         HCl  1.82259

S  0.0001015          S2  0.641092           S3  0.0023016

S4  0.3583e-5          SO  0.0007265         SO2  0.0026128

S2O  0.000428           SH  0.0003339         H2S  0.000726

CO  2.78634           CO2  0.752164           CS  0.2960e-5

CS2  0.0023372         COS  0.113043           Pb  0.0001393

PbCl  0.0855327       PbCl2  1.42294         PbCl3  0.1808e-5

PbCl4  0.1087e-5      Pb2Cl4  0.6111e-5         PbS  0.011757

PbS2  0.0001448          Zn  0.0002424        ZnCl  0.0001366

ZnCl2  1.52092           ZnS  0.1337e-5          Cu  0.7694e-5

CuCl  0.10127         CuCl2  0.0079221      Cu2Cl2  0.465263

Cu3Cl3  0.0875283      Cu4Cl4  0.0062248      Cu5Cl5  0.0000267

CuS  0.3475e-5         k*Cu2S  0.0962972

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=1600         V=1.33487      S=3.31103      I=-775.191

U=-908.681     M=10.0573     Cp=0.481129     k=1.20979    Cp"=1.07718

k"=1.16877      A=390.975     Mu=0.0000757   Lt=0.0613952  Lt"=0.114742

MM=99.4299   Cp.г=0.480817   k.г=1.21089   MM.г=99.2922    R.г=83.7392

Z=0.0036822   Пл=0           Bm=0.0089013

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.7164e-5          H2  0.0017261         H2O  0.001359

Cl  0.0059459         Cl2  0.0002925         HCl  1.81786

S  0.0003142          S2  0.684451           S3  0.0019642

S4  0.2246e-5          SO  0.0022051         SO2  0.0068746

S2O  0.0007508          SH  0.000759          H2S  0.0010761

CO  2.83845           CO2  0.73974            CS  0.4032e-5

CS2  0.0010667         COS  0.0746285          Pb  0.0007385

PbCl  0.185323        PbCl2  1.30169         PbCl3  0.1885e-5

Pb2Cl4  0.2961e-5         PbS  0.0324824        PbS2  0.0002929

Zn  0.0015661        ZnCl  0.0005461       ZnCl2  1.51918

ZnS  0.8282e-5          Cu  0.0000528        CuCl  0.208926

CuCl2  0.0091282      Cu2Cl2  0.531928       Cu3Cl3  0.0597295

Cu4Cl4  0.0031113      Cu5Cl5  0.0000106         CuS  0.000018

k*Cu2S  0.0231361

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=1700         V=1.44122      S=3.36566      I=-685.187

U=-829.31      M=10.1962     Cp=0.4816       k=1.21364    Cp"=0.880926

k"=1.1735       A=408.478     Mu=0.0000796   Lt=0.0645406  Lt"=0.138834

MM=98.0756   Cp.г=0.4816     k.г=1.21364   MM.г=98.0756    R.г=84.7779

Z=0           Пл=0           Bm=0.0086441

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0000182          H2  0.0014925         H2O  0.0012775

Cl  0.017182          Cl2  0.000787          HCl  1.81914

S  0.0008379          S2  0.701873           S3  0.0016264

S4  0.1398e-5          SO  0.0056803         SO2  0.015365

S2O  0.0011733          SH  0.000995          H2S  0.0006256

CO  2.88393           CO2  0.718402           CS  0.5298e-5

CS2  0.0005269         COS  0.051026           Pb  0.0013754

PbO  0.1672e-5        PbCl  0.24344         PbCl2  1.24203

PbCl3  0.3146e-5      Pb2Cl4  0.1678e-5         PbS  0.0334496

PbS2  0.000226           Zn  0.0033558        ZnCl  0.0011899

ZnCl2  1.51674           ZnS  0.0000168          Cu  0.0001721

CuCl  0.366479        CuCl2  0.0149282      Cu2Cl2  0.515333

Cu3Cl3  0.0341962      Cu4Cl4  0.0012611      Cu5Cl5  0.3296e-5

CuS  0.000045

Характеристики равновесия - СИ

P=0.1          T=1800         V=1.55103      S=3.41957      I=-590.818

U=-745.923     M=10.3636     Cp=0.482507     k=1.21742    Cp"=1.01152

k"=1.17248      A=422.659     Mu=0.0000838   Lt=0.0678411  Lt"=0.169245

MM=96.4918   Cp.г=0.482507   k.г=1.21742   MM.г=96.4918    R.г=86.1695

Z=0           Пл=0         Bm=0.0082172

Содержание компонентов - мoль/кг

H  0.0000386          H2  0.0011188          OH  0.2263e-5

H2O  0.0010004          Cl  0.0479052         Cl2  0.0022266

HCl  1.82086             S  0.0019834          S2  0.700801

S3  0.0013249          SO  0.0126484         SO2  0.0292894

S2O  0.0016535          SH  0.0011548         H2S  0.0003254

CO  2.93435           CO2  0.683136           CS  0.6890e-5

CS2  0.0002839         COS  0.0361155          Pb  0.002058

PbO  0.4210e-5        PbCl  0.28885         PbCl2  1.20032

PbCl3  0.5421e-5      Pb2Cl4  0.1033e-5         PbS  0.029135

PbS2  0.0001506          Zn  0.0056296        ZnCl  0.0021913

ZnCl2  1.51345           ZnS  0.0000265          Cu  0.0004256

CuH  0.1050e-5        CuCl  0.565107        CuCl2  0.0234679

Cu2Cl2  0.43888        Cu3Cl3  0.0171145      Cu4Cl4  0.0004356

CuS  0.0000867         Cu2S  0.1224e-5

На основании  этого первичного материала рассчитывается равновесная степень распределения элементов.  На рисунке 1  приведена информация о равновесном распределении Zn, Cu  и  Pb в системе Cu2O-ZnО-PbS-C2H5Cl. Из рисунка 1 видно,  что равновесия перехода свинца в газообразные PbCl2, PbCl увеличивается с возрастанием температуры соответственно от 4,19%(900К) до 99,66%(1100К); от 3,1%(1400К) до 30,78%(1800К). Степень перехода свинца в конденсированный PbCl2 уменьшается от 100%(500К) до 0%(1100К).

Медь в системе полностью переходит в газообразные хлориды (CuCl, Cu2Cl2, Cu3Cl3, Cu4Cl4,) при Т1200К. Степень перехода меди в CuClк уменьшается от 100%(500К) до 0%(1200К). Максимум перехода меди в Cu4Cl4 происходит при 1200К(20,42%). Цинк полностью переходит в газообразные хлориды (ZnCl2, ZnCl) при  Т≥900 К. Степень перехода цинка в  конденсированный ZnCl2 уменьшается от 100% (500К) до 0% (900К). Степень перехода цинка в газообразный ZnCl2, увеличивается с возрастанием температуры  до 99,76% (1600К). Максимум перехода цинка в газообразный Zn происходит при 1800К (1,33%). В системе наблюдается образование вторичного ZnО в температурном интервале 700-1600К.

В системе Cu2O-ZnО-PbS-C2H5Cl–О2 при температуре 500-800К цинк находится в виде конденсированного хлорида ZnCl2k (рисунок 1). Далее, с повышением температуры наблюдается переход цинка в газообразный хлорид ZnCl2г. Например,  при 800К αхлZn=86,26%, а при 1100К αхлZn =100%. Остальной цинк находится в виде конденсированного оксида ZnОk и в незначительном количестве в виде газообразного Znг(рисунок 1). Максимум образования вторичного ZnO отмечается при 800К (12,1%). Из рисунка следует степень перехода свинца в газообразного PbCl2, PbCl увеличивается при Т800К.

0

20

40

60

80

100

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Pb, %

PbCl2

PbCl2к

PbCl

PbO

T, K

1000

1200

1400

1600

1800

0

20

40

60

80

100

400

600

800

CuClк

Cu2 Cl2

α Cu ,%

Cu3Cl3

Cu4 Cl4

CuCl

ZnCl2к

Т, К

0

20

40

60

80

100

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

T, K

ZnOk

ZnCl2к

ZnCl2

Zn, %

Рисунок  1. Влияние температуры на равновесное распределение меди,

свинца и цинка в системе Cu2O-ZnО-PbS-C2H5Cl   при 0,1МПа

В этой системе при температуре 500К свинец полностью прохлорировался и находится в конденсированном состоянии. Медь в системе представлена в виде к*CuCl, Cu2Cl2, Cu3Cl3, Cu4Cl4, CuCl. При температуре 500К степень перехода меди в конденсированный хлорид - CuCl составляет 100%. Полная хлоридовозгонка меди отмечается при Т1000К. Образование вторичных оксидов меди в системе не наблюдается.

PbCl2

к*PbCl2

0

20

40

60

80

100

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Т, K

Pb,%

PbCl

к*PbCl2

PbCl2

0

20

40

60

80

100

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

T, K

Zn

ZnОk

,Zn, %

ZnCl2

ZnCl2k

к*ZnО

Zn

Рисунок  2. Влияние температуры на равновесное распределение свинца и

цинка в системе Cu2O-ZnО-PbS-C2H5Cl –О2 при 0,1МПа

0

20

40

60

80

100

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

PbCl

T, K

PbO

PbCl2k

PbCl2

Pb, %

Pb

Cu3Cl3

0

20

40

60

80

100

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

T, K

Cu4 Cl4

Cu2Cl2

CuCl

CuClк

α Cu ,%

0

20

40

60

80

100

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

T, K

Zn, %

ZnCl2к

ZnCl2

ZnО2k

Рисунок  3. Влияние температуры на равновесное распределение

свинца, меди и цинка в системе Cu2O-ZnО-PbS-C2H3Cl3–О2    при 0,1МПа

В системе Cu2O-ZnО-PbS-C2H3Cl3 при 0,1МПа (рисунок 2) максимум степени перехода свинца в газообразный PbCl2 составляет 99,14% (1100К), PbCl-42,76%(1800K), PbO-4,74% (1800K), Pb-1,06% (1800K). Степень перехода свинца в конденсированный хлорид PbCl2 уменьшается от 100% (500К) до 0% (1100К). В температурном интервале 1100-1300К наблюдается полная хлоридовозгонка свинца в виде PbCl2 и PbCl.

Медь полностью переходит в газообразные хлориды (CuCl, Cu2Cl2, Cu3Cl3, Cu4Cl4) при Т≥1200К. До этой температуры медь находится также в виде конденсированного хлорида (CuCl). Степень перехода меди в газообразный Cu3Cl3, увеличивается с возрастанием температуры до 55,6% (1200К). Максимум перехода меди в Cu4Cl4 происходит при 1100К (20,6%). Цинк в этой системе находится в виде ZnCl2к, ZnО, ZnCl2г и Zn. Степень перехода цинка в конденсированный ZnCl2 уменьшается от 100%(500К) до 0%(900К). Затем с увеличением температуры переход цинка в газообразный ZnCl2, увеличивается до 98,1% (1700К). В температурном интервале 600-1800К цинк присутствует в виде вторичного ZnО. Максимум перехода цинка во вторичный ZnО составляет 29,6% (900К).

Контрольные вопросы:

- Показать расшифровку первичного материала, полученного комплексом Астра.

- Описать равновесное распределение меди, цинка и свинца в  исследуемых системах.

- Показать влияние типа хлоруглеводорода на поведение металлов.

Лекция 10, 11.  Использование  модуля   Equlibrium Compositions комплекс  HSC  Chemistry - 5  для расчета равновесного состава   поликомпонентной гетерофазной системы

План лекции:

- Главное меню модуля «равновесный состав»

- Выбор  фаз и соединений (Species) в качестве исходных компонентов

- Вывод  данных выбранных для расчета веществах и фазах и задания их количества.

- Способы вывода  результатов расчета равновесия системы в заданном интервале температуры.

Этот модуль позволяет вычислить равновесный состав многокомпонентной гетерофазной системы при заданных Т и Р. Программа вычисляет количество продуктов в изобарических и изотермических условиях после задания количественного, качественного и фазового состояния исходных веществ. Для вычисления используется алгоритм программы минимизации потенциала Гиббса GIBBS или SOLGASMIX. Этот алгоритмы являются типовыми для программных комплексов членов консорциума SGTE.

Главное меню модуля (рисунок 4) содержит необходимые директивы для начала работы.

Рисунок 4. Главное меню модуля «равновесный состав»

С помощью главного меню можно задать исходный состав либо обозначив составляющие элементы (new Input File(give Elements)), либо задав исходные соединения (new Input File (give Species)), либо редактируя ранее введенные значения (old Input File). Остальные кнопки позволяют выполнить соответствующие действия (рассчитать равновесный состав, вывести результаты расчета на экран или на принтер, вызвать справку по данному модулю). При вызове опции (new Input File(give Elements) появляется изображение таблицы элементов, из которой можно подобрать нужный исходный состав (рисунок 5).

При создании нового входного файла кроме состава необходимо также указать и на ограничения, которые вводятся в расчет. Пользователь должен указать особенности поиска решения для минимизации потенциала Гиббса: учитывается газовая фаза (Gases), конденсированные фазы (Condensed), ионы водных растворов (Aqueous ions), органические вещества с указанием предельного числа атомов углерода в формуле (Organic(>2C). Carbon Limits), ионы газов (Gas Ions), жидкое состояние (Liquids), нейтральные водные растворы (Aqueous neutral).

Рисунок 5. Окно с таблицей элементов Д.И.Менделеева и дополнительными условиями равновесия системы

При вызове опции new Input File (give Species) появляется выпадающее меню (рисунок 6) с функциями: ряд, фаза, соединение, таблица. Если пользователь знает какие исходные соединения участвуют в равновесии, то с помощью функции «Species» можно вызвать базу данных (окно в правой части рисунка) и выбрать нужное соединение и его кристаллическую модификацию. Начинающим пользователям рекомендуется использовать опцию new Input File(give Elements), что гарантирует полное использование базы данных программного комплекса.

Алгоритмы SOLGASMIX и ChemSAGE solvers требуют информации относительно числа чистых веществ, определенных в системе. Внутреннее название для чистых веществ в программах - инвариантная фаза (Invariant Phases – рисунок 6) задается функцией Pure Substances in the Last Phase.

Определение состава равновесных фаз может быть выполнено в некотором интервале значений либо по составу, либо по температуре, либо по давлению (переменным может быть только один из перечисленных параметров). Выбор выполняется активацией окон у соответствующих величин в окне опций (рисунок 7). Необходимо указать на какое число одинаковых шагов разбивается заданный интервал. Для алгоритма GIBBS предельное значение числа шагов 251, для алгоритма SOLGASMIX -51. Выбор алгоритмов расчета осуществляется с помощью выпадающего меню окна опций (рисунок 7).

После выбора элементов и подтверждение выбора клавишей ОК мы получаем полный список всех соединений (рисунок 7), содержащих хотя бы один элемент из списка, сделанного на стадии выбора (рисунок 8).

Рисунок 6. Окна для выбора фаз и соединений (Species) в качестве исходных компонентов

Рисунок 7.  Окно заданий опций (Options) при расчете равновесной системы

Рисунок 8. Окно перечня возможных соединений и способы уточнения этого списка

После появления полного списка возможных соединений рекомендуется провести отбор вероятных соединений для того, чтобы сократить время счета. Для расчета по алгоритму GIBBS рекомендуется оставить для дальнейшего анализа не более 150 соединений и не более 5 фаз. При использовании алгоритма SOLGASMIX существуют следующие ограничения:

- максимальное число компонентов 20,

- максимальное число смесей 31,

- максимальное число чистых веществ («неизменяемые фазы») 30,

- максимальное число веществ в смешанной фазе 150,

- максимальное число диапазонов при вводе данных о теплоемкости Ср - 7.

Для сокращения числа соединений, рассматриваемых в расчете, необходимо выделить их название в перечне (рисунок 9) с помощью сочетания Ctrl+левая клавиша мыши. Если выделены не нужные в расчете соединения, то функцией Delete selected они могут быть удалены. Если выделены нужные соединения, то функцией Delete Unselected будут удалены ненужные. В процессе выбора необходимо помнить, что удаленные соединения не будут учтены в расчете, что понижает его достоверность. Функция Selecte class 1 позволяет оставить вещества соответствующего класса достоверности табличных данных. Достоверность обозначена цифрами от 1 до 10 (1-максимальная достоверность на настоящее время, 10-минимальная достоверность).

Функцией Peep Database можно вызвать карточку полного описания данного вещества из базы данных.

Функция Add N2(gas) позволяет добавить в систему азот, который предполагается как нейтральная добавка. Эту функцию можно отключить, но авторы алгоритма рекомендуют всегда добавлять небольшое количество азота для ускорения вычислительной процедуры поиска равновесного состава.

При дальнейшем рассмотрении вещества могут быть отсортированы (опции Sort species to) по фазам, либо на газообразные вещества, водные растворы с (или) без дополнительной сортировкой.

Для продолжения процедуры расчета необходимо кликнуть Continue. Эта команда вызывает появление окна с перечнем выбранных соединений, которые сгруппированы по соответствующим фазам (рисунок 9).

Рисунок 9. Окно вывода данных о выбранных для расчета веществах и фазах и задания их количества

Если пользователь считает, что распределение веществ по фазам не соответствует правильному, то он может переместить вещество, используя правила Excel, в перечень для соответствующей фазы с помощью команд: Ins Phase, Del Phase, Ins Row, Del Row. В этом окне также можно задать размерность единиц (Units –в верхней строке команд). Для каждой фазы и вещества, входящего в исходную сырьевую смесь, требуется задать исходную температуру и их содержание (в кг или кмоль). Программа автоматически подсчитывает массу фаз и процентное содержание смеси при любых изменениях состава. По умолчанию принимается, что смесь отвечает законам идеального раствора (коэффициент активности равен 1). Если это не так, то в ячейке вещества в колонке Aktivity Param задается закон изменения активности (число параметров многочлена не может превышать 3). Программа выводит значение молярной массы каждого компонента (MW g/mol) и подсчитывает плотность при стандартных условиях.

После выбора всех необходимых значений в окне ввода данных (рисунок 8) необходимо сохранить исходные данные этого варианта расчета (клавиша в нижнем ряду команд SAVE) после чего можно переходить к блоку непосредственно расчета равновесия нажатием клавиши GIBBS. В результате появляется окно задания условий расчета (рисунок 10).

Рисунок 10. Окно задания модуля расчета равновесного состава

В окне (рисунок 10) указывается число рассчитываемых равновесных составов, адрес размещения файла исходных данных. Расставляя метки в окошках функций Use previous results as initial guess, Fast calculations, Dampen activity можно уточнить способ расчета. Выпадающее меню функции Mode позволяет выбрать условия расчета от «нормального» до «промежуточного испарения». Кликнув способ расчета, мы переходим к команде Calculate и программа рассчитывает результат (рисунок 11).

Теперь наступает время выбрать способ вывода результата. Для этого, прежде всего, следует выделить тот параметр, который является переменным в нашем варианте расчета. В данном случае это температура. Кликнув «ОК», мы получаем возможность выбрать те вещества, зависимость содержания которых мы хотели бы установить. Допустим, мы выделили все вещества. Повторный клик «ОК» позволяет нам перейти к диалоговому окну рисунок 11.

Рисунок 11. Окно вывода переменной (Temperature), номера фазы (от 1 до 8) и наименование компонентов, находящихся в равновесии в данной фазе

Рисунок 12. Окно выбора вида переменных по осям X,Y

В диалоговом окне (рисунок 12) мы выбираем переменные по осям Х (левая панель) и Y- правая панель. Примеры вывода графических зависимостей равновесных количеств веществ, равновесного состава и энтальпии реакции от температуры представлены на рисунок 13 а, б, в соответственно. Данные могут быть выведены в форме таблицы (рисунок 13).

а)							б)

в)						г)

Рисунок 13. Способы вывода результатов расчета равновесия системы в заданном интервале температуры

Дальнейшие действия с результатами расчета зависят от целей термодинамического анализа.

Контрольные вопросы:

- Объяснить начало работы главного меню модуля «равновесный состав».

- Объяснить выбор  фаз и соединений (Species) в качестве исходных компонентов.

- Каким образом проводят вывод  данных выбранных для расчета веществах и фазах и задания их  количества.

- Объяснить способы вывода  результатов расчета, равновесия системы в заданном интервале температуры.

Лекция 12.  Пример термодинамического моделирования получения ферросиликоалюминия из Si - Al содержащей опоки

План лекции:

- Пример расчета количественного распределения веществ в системе опока – С.

- Влияние температуры и количества железа на αSi в кремнийсодержащие вещества в системе опока – C – mFe

Для получения комплексного сплава  ферросиликоалюминия в ЮКГУ (Шевко В.М., Аманов Д.Д., Каратаева Г.Е.)  предложено  использовать опоку, в которой SiO2,  благодаря своей   аморфности,  обладает  большой реакционной способностью  кристаллизации SiO2. Термодинамическое моделирование получение сплава Fe-Si-Al из опоки ЮКО  проведено с использованием комплекса HSC – Chemistry 5.

Исследование проводились с опокой, которая содержала 77,8% SiO2, 11,6% Al2O3, 1,5%CaO, 1,5%MgO, 3,4%Fe2O3, 1,8%K2O, 0,7%Na2O,  1,7% - прочие.

В таблице 5 и на рисунках 14,15  приводятся результаты количественного распределения веществ в системе опока – С (100% от теоретического необходимого для  полного восстановления Fe, Si, Al) – Fe(20% от опоки).

На рисунке 14 приведена информация о влиянии температуры на равновесную степень распределения (α,%) кремния в системе опока-углерод-Fe при небольшом количестве железа (20% от массы опоки), полученная на основании  данных таблицы 5. Из таблицы 5 и  рисунка 14 следует, что основными соединениями в который, переходит кремний являются SiO2, FeSiO3, Al2SiO3, SiC, Si, FeSi, SiO, MgSiO2. Причем образование FeSi отмечается при Т ≥ 1300°С, а Si -при 1400°С. Нежелательное формирование газообразного SiO начинается при 1500°С. Увеличение количества  железа до 120% от массы опоки  приводит к исчезновению SiC.  Существенно влияет железо и на αSi в FeSi αSi  в SiO(g) и Si (рисунок 14).

Рисунок 15. Влияние температуры на αSi

в системе опока –С -120%Fe

Рисунок 14. Влияние температуры на αSi   в системе опока- C-  20Fe%

Рисунок 16. Влияние температуры на количественное распределение веществ, содержащих Si(A), Fe(Б), Ca(В), Al(Д) в системе опока – С – 20%Fe (табличный вариант)

Детальная информация о влиянии температуры и количества железа  (от 20 до 120%) на распределение Si в кремнийсодержащие вещества приведена на рисунке 17.

Извлечение кремния в: I-FeSi, II – Si, III-SiO(g) IV-суммарное в сплав

1-20%Fe, 2-40%Fe, 3-50%Fe, 4-120%Fe

Рисунок 17. Влияние температуры и количества железа на αSi в кремнийсодержащие вещества в системе опока – C – mFe

Из рисунка 17 следует, что увеличение количества железа от 20 до 120% от массы опоки приводит к возрастанию αSi в FeSi  от 29,2 до 86.2%, уменьшению αSi в SiO(g) от 23,1 до 5,4%, αSi в элементный кремний от 50,6% до 11,8% и увеличивает степень перехода кремния из опоки в сплав (в виде силицидов железа и кремния)  от 80,6  до 95,4%. Используя  результаты расчета, получено адекватное уравнение регрессии влияния температуры  и железа  на суммарный переход кремния в сплав (αSi∑):

αSi∑= - 866,981 + 0,958T - 2,5810-4T - 0,397Fe - 4,2510-3Fe2 +

7,54810-4FeT                                                                                                         (39)

Контрольные вопросы:

- Объяснить расчет количественного распределения веществ в системе опока – С.

- Показать влияние температуры и количества железа на αSi в кремнийсодержащие вещества в системе опока – C – mFe.

Лекция 13.    Построение  фазовых диаграмм с использованием модуля Tpp-, Lpp- diagrams комплекса HSC  Chemistry – 5

План лекции:

- Окно подготовки исходных данных модуля Трр Diagram

- Диаграмма стабильных областей существования фаз системы Cu-S-O

- Результаты расчета полей существования фаз системы Cu-S-O при 3000 С.

Диаграммы стабильности фаз позволяют визуализировать области стабильности конденсированных фаз в тройных системах как функцию температуры в изобарических условиях или состава от давления в изотермических условиях. Такие диаграммы бывают полезны при предварительных оценках фазовых соотношений в системе. В программном комплексе HSC Chemistry 5.0 имеются два модуля для этих целей: модуль Трр Diagram и Lрр Diagram. В модуле Трр Diagram рассчитывается область на графике стабильности фазы путем поиска минимума энергии Гиббса. В модуле Lрр Diagram рассчитывается граница стабильности фазы на базе уравнения реакции (векторная графика, рисунок 18).

Рисунок 18. Окно подготовки исходных данных модуля Трр Diagram

Общее ограничение для этих модулей заключается в том, что расчет возможен только для системы из трех элементов и можно использовать только две переменные на графике:

1) Если на обеих осях выбраны в качестве переменных парциальные давления, то температура должна быть постоянной.

2) Если температура выбрана переменной для оси х, то по оси y возможно использовать в качестве переменной только одно значение парциального давления.

Рисунок 19. Диаграмма стабильных областей существования фаз системы Cu-S-O в координатах температура (ось х) и парциальное давление SO2 (ось y) при постоянном парциальном давлении кислорода 0,1 бар

Подготовка исходных данных для определения полей существования фаз системы заключается в следующих действиях. В окне задания данных модуля Трр (рисунок 18) в левом столбце выбираем элементы, составляющие систему (в примере выбраны Cu, S, O), и кликаем «ОК». Во втором столбце появляются возможные соединения выбранных элементов, из которых мы выбираем интересующую нас группу, но не менее трех соединений. В третьем столбце выбираем переменную по оси х и в нижних окнах задаем минимальное и максимальное значения этой переменной. В четвертом столбце делаем аналогичный выбор для оси y. В пятом столбце задаем параметр (температуру или парциальное давление одного компонента) который будет в данном расчете постоянным. Для получения результата (рисунок 19) кликнем окно - Diagram. Полученная диаграмма позволяет представить взаимосвязь параметров (температуры и парциальных давления) с фазовым составом системы.

Подготовка исходных данных в модуле Lpp (рисунок 20) аналогична варианту Tpp.

Необходимо выбрать три элемента в первом окне и подтвердить выбор, кликнув в первом столбце «ОК». После этого во втором, третьем и четвертых столбцах появятся перечни возможных конденсированных (второй столбец) и газообразных (третий и четвертый столбцы) соединений. Во втором столбце нажатием комбинации левая кнопка мыши-Strl выбираем все возможные конденсированные соединения, в третьем столбце выбираем изменение парциального давления одного из компонентов по оси х, в четвертом столбце выбираем в качестве переменной по оси y парциальное давление другого компонента. Необходимо задать температуру, для которой будет выполнен расчет. Расчет производится после нажатия на кнопку PSD. При этом будет сделан запрос на присвоение имени файлу результатов и появится диаграмма (рисунок 21).

Рисунок 20. Окно ввода исходных данных модуля Lpp

Рисунок 21. Результаты расчета полей существования фаз системы Cu-S-O при 3000 С в зависимости от соотношения парциальных давлений паров серы и кислорода

Контрольные вопросы:

- Объяснить  работу окно подготовки исходных данных модуля Трр Diagram.

- Объяснить диаграмму стабильных областей существования фаз системы Cu-S-O.

- Показать результаты расчета полей существования фаз системы Cu-S-O при 3000 С.

Лекция 14.     Построение диаграмм Пурбе с использованием модуля Eh-pH diagram  комплекса HSC  Chemistry – 5

План лекции:

- Сведения о диаграмме Пурбэ

- Создание Eh-pH диаграмм и их анализ

- Окно ввода исходных данных модуля Eh-pH-Diagram

- Окно вывода результата расчета изменения потенциала Гиббса

Eh-pH диаграммы показывают области термодинамической стабильности различных соединений в водных растворах. Стабильные области определяются как функции рН и электрохимического потенциала Eh (редокс-потенциал). Обычно потенциал Eh определяется относительно стандартного водородного электрода, но в данной программе возможно применение других стандартных электродов.

Обычно в водных растворах может существовать много видов соединений и ионов при фиксированных Eh-pH условиях. Диаграммы Пурбэ упрощают эту ситуацию и показывают только преобладающие компоненты, чье содержание максимально в рассматриваемой области. Линии на диаграмме Пурбэ показывают положение равновесия компонент. Линии на диаграмме могут быть представлены и в виде уравнений химических реакций. В зависимости от типа реакции линии делятся на три группы:

1) Горизонтальные линии отвечают реакциям с участием электронов, на которых не влияет фактор рН. В этих реакциях не участвуют Н(+а) и ОН(-а) ионы.

2) Диагональные линии имеют положительный и отрицательный наклон. Они описывают реакции с участием электронов, Н(+а) и ОН(-а) ионов.

3) Вертикальные линии отвечают реакциям с участием Н(+а) либо ОН(-а) ионов, которые не зависят от Eh.

Область химической стабильности воды показывается на диаграмме Пурбэ пунктирными линиями. Верхний предел стабильности воды определяется потенциалом начала образования кислорода на аноде по реакции:

2H2O = O2(g) + 4 H(+a) + 4 e-

Нижний предел характеризуется началом образования водорода на катоде по реакции:

2H(+a) + 2 e- = H2(g)

При создании Eh-pH диаграмм и их анализе требуется учитывать химические особенности системы:

1) Необходимо элементарные знания по химии водных систем, электрохимии или гидрометаллургии.

2) Модуль Eh-pH диаграмм вычисляет равновесия для чистых стехиометрических веществ. Реальные системы могут иметь некоторые отклонения в граничных составах.

3) Всегда существуют небольшие ошибки в термодинамических характеристиках веществ. Это может привести к ошибочным результатам, что становится более вероятным, если движущая сила реакции незначительна.

4) Если в базе данных нет какого либо вещества, то оно не будет учитываться в расчете.

5) Модуль Eh-pH диаграмм описывает поведение идеальных растворов. Тем не менее результаты расчетов дают хорошее приближение к реальному раствору. Достоверность результата увеличивается, если движущая сила реакции велика.

6) Термохимические расчеты не учитывают кинетику реакций. В некоторых случаях образование ионов (например, SO4(-2a)) может идти с малой скоростью. В этом случае рекомендуется исключить такие ионы из рассмотрения, чтобы получить метастабильную диаграмму, отражающую поведение системы в первый момент взаимодействия.

Для расчета диаграммы Пурбэ конкретной системы необходимо вызвать из главного меню программного комплекса HSC Chemistry 5.0 модуль Eh-pH-Diagram (рисунок 22).

В появившемся окне требуется выбрать главный элемент (первый столбец с перечнем элементов в алфавитном порядке) и другие элементы данной системы (второй столбец). Водород и кислород включаются в расчет автоматически и потому они могут выделяться во втором столбце, а могут и не упоминаться. В окне Search Mode необходимо выбрать тип фазы, для которой (которых) будет сделан расчет. Кроме того необходимо задать температуры, для которых будет сделан расчет (от 1 до 4). После этого требуется подтвердить выбор кликом окошка «ОК». По этой команде программа выберет из базы данных все возможные для этой системы элементов оксидные, гидрооксидные соединения и ионы (четвертый столбец). Клик окошка «ЕрН» позволяет вызвать функцию сохранения исходных данных в формате .iep и перейти к окну (рисунок 23), которое содержит изменение потенциала Гиббса при образовании соединений и ионов при заданных температурах.

Рисунок 22. Окно ввода исходных данных модуля Eh-pH-Diagram

Рисунок 23. Окно вывода результата расчета изменения потенциала Гиббса при электрохимических реакциях в водном растворе

Визуализация результатов расчетов существования соединений и ионов в координатах Eh-pH (диаграмма Пурбэ) происходит при клике клавиши Diagram (рисунок 24). Программа позволяет изменить главный элемент в окне рисунок 24 путем клика соответствующего окна в правом верхнем углу (см. пример вывода на рисунок 24 а, б, в, г).

а)                              				б)

в)                                        			  г)

а) главный элемент- Fe, температура 250 С; б) главный элемент- Fe, температура 3000 С;  в) главный элемент- Na, температура 3000 С; г) главный элемент- Р, температура 3000 С

Рисунок 24. Диаграммы Пурбе системы Fe-P-O-H

Следует помнить, что изменение потенциала Гиббса вследствие образования соединения или иона можно вычислить по стандартному уравнению:

G = - nFE,

где n – заряд, который передается в результате реакции, F - постоянная Фарадея 23045 кал/(Вмоль), Е - стандартный электродный потенциал в вольтах.

Если данные о каком-то веществе или реакции нет в стандартной базе данных, то они могут быть добавлены в виде значений ΔG потенциала или химического потенциала. Для этого, если элемента нет в перечне рисунка 24, то необходимо его туда внести, а далее добавлять сведения о новом веществе последовательно по мере продвижения от окна рисунок (а) к окну рисунок (б). Программа автоматически рассчитывает диэлектрическую константу раствора в интервале от 0 до 3730С и давлении от 1 до 5000 бар.

Диаграмма рассчитывается при постоянной концентрации элементов (моляльности). Это делается в специальных окнах значений на рисунок 24. Единица моляльности моль/(кг Н2О).

Если на рисунок 24 активировано окно ―Show Predominance Areas of Ions‖, то программа рассчитывает две диаграммы для одной системы: первая – это нормальная Eh-pH –диаграмма для всех соединений (черные линии), а вторая – только для соединений, содержащихся в растворе. Двойным щелчком курсора мыши на соответствующей оси графика 24 можно вызвать окно управления форматом данных на этой оси.

Контрольные вопросы:

- Рассказать о сведениях  диаграммы Пурбэ.

- Показать создание Eh-pH диаграмм и их анализ.

- Объяснить работу окно ввода исходных данных модуля Eh-pH-Diagram.

- Объяснить работу окно вывода результата расчета изменения потенциала Гиббса.

Лекция 15.   Термодинамическое моделирование с использованием  комплекса  ИВТАНТЕРМО

План лекции:

- Главное меню  комплекса.

- Термодинамический анализ химической реакции

- Расчет равновесного состава и свойств термодинамической системы (EQUICALC).

Главное меню  комплекса.

Главное меню системы ИВТАНТЕРМО содержит шесть пунктов:

- работа с базой данных (THERBASE.EXE)

- расчет равновесного состава и свойств (EQUICALC.EXE)

- анализ информации в базе данных (DATANAL.EXE)

- аппроксимация теплоемкости  (APPROX.EXE)

- расчет теплового баланса   (HB.EXE)

- просмотр и печать отчетов  (REPORTER.EXE).

Работа с базой данных (THERBASE).

Эта программа предназначена для просмотра и корректировки информации о веществе.

Информация о веществе представлена в виде записной книжки с пятью страницами (рис.25). Первая страница содержит формулу вещества, дополнительные сведения о фазовом состоянии, его название, класс точности, молекулярную массу, реакцию диссоциации (сублимации) и энтальпию этой реакции DHR, а также следующие термохимические данные

DH(0) - энтальпия образования при T = 0 K,

DH(298) - энтальпия образования при T = 298,15 K,

Cp(298) - изобарная теплоемкость при 298,15 K,

S(298) - энтропия при 298,15 K,

H(298) - H(0) - изменение энтальпии,

S(яд) - составляющая ядерного спина.

Рисунок 25. Информация  о кислороде

Здесь же содержатся сведения об источнике и дате ввода информации. Кнопки ТСИВ и JANAF позволяют построить таблицу термодинамических свойств как функцию температуры в форматах "Термодинамические Свойства Индивидуальных Веществ" (ТСИВ) и JANAF соответственно.

Термодинамический анализ химической реакции

Вид окна для ввода уравнений химических реакций приведен на рис. 26.  В таблице можно записать от одного до десяти уравнений химических реакций. Для записи уравнений реакции используется обычный химический формализм, например:

Fe2O3(c) = 2 Fe(g) + 1,5 O2(g)                                                  (40)

CO2(g) = C(c;graphite) + O2(g)                                                 (41)

Рисунок 26. Уравнение химических реакций

Для просмотра таблицы результатов следует нажать кнопку «Таблица». Данное окно может иметь два вида в зависимости от количества заданных уравнений реакций. Если задано уравнение только одной реакции, то в таблице приводятся следующие её характеристики: rG, rCp, rI, rS, rF и Log10(Kp),  рис. 26.

Приведенный на рис. 27 пример иллюстрирует возможность определения температуры начала восстановления MnO(c)  углеродом в форме графита.

Рисунок 27. Параметры реакции

Рисунок 28. Анализ реакции

Расчет равновесного состава и свойств термодинамической системы

На рисунке 29 показаны расчетные зависимости долей серосодержащих веществ от расхода воздуха для системы  С + 0,2Fe2O3 + 0,0038S при давлении 0,1 МПа и температуре 1873К. В качестве возможных конденсированных фаз рассматривались С(с; graphite), Fe(c), Fe2C(c), Fe3C(c), FeO(c), Fe2О3(c), Fe3О4(c), FeS(c), FeS2(c), S(c). Расчетную зависимость состава конденсированных фаз от расхода воздуха для той же системы демонстрирует рисунке 30.

Рисунок 29. Влияние расхода воздуха на равновесную степень распределения в газовой фазе серосодержащих веществ для системы

С + 0,2Fe2O3 + 0,0038S  при давлении 0,1 МПа и температуре 1873К

Рисунок 30. Влияние расхода воздуха на состав  конденсированных веществ, содержащих серу для системы С + 0,2Fe2O3 + 0,0038S

при давлении 0,1 МПа и температуре 1873К

Контрольные вопросы:

- Объяснить главное меню  комплекса.

- Показать термодинамический анализ химической реакции.

- Объяснить расчет равновесного состава и свойств термодинамической системы (EQUICALC).

Литература

- Пупышев А.А. Термодинамическое моделирование термохимических процессов в спектральных источниках. Екатеринбург, ГОУ ВПО УГТУ-УПИ. 2007. -85с.

- Удалов Ю.П. Применение программных комплексов вычислительной и геометрической термодинамики в проектировании технологических процессов неорганических веществ. СПб.: СПбГТИ (ТУ). – 2012.– 187с.

- Агеев Н.Г., Набойченко С.С.  Металлургические расчеты с использованием пакета прикладных программ HSC Chemistry. Екатеринбург. Ур.ун-т. 2016 – 124с.

- Торговцев А.К., Пикалова И.А., Юсупова Ю.С. Математическое моделирование металлургических  процессов. - Алматы. Изд. «Эпиграф», 2015 – 144с.

- Очков В.Ф. Mathcad 14 для студентов, инженеров и конструкторов. С.-Пб.: БХВ-Петербург. 2007. 368с.

- Мырзакожа Д.А., Мирзаходжаев А.А. Современные методы исследования. Редакц.-изд. ЦентрКБТУ. 2008 - 306с.

- Мальцев, В.М. Металлография промышленных цветных металлов и сплавов / В.М. Мальцев. - М.: Книга по Требованию, 2012.

- Семенов, Б. И. Производство изделий из металла в твердожидком состоянии. Новые промышленные технологии / Б.И. Семенов, К.М. Куштаров. - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010

- Рудской, А.И. Нанотехнологии в металлургии.- М.: Наука, 2007

- Campbell F.C. Elements of Metallurgy and Engineering Alloys. ASM International, 2008. - 645 р.

- Ватолин Н.А., Моисеев Г.К., Трусов Б.Г. Термодинамическое моделирование в высокотемпературных системах. М.: Металлургия. 1994. 316с.

- Roine A. Outokumpu HSС Chemistry for Windows. Chemical Reaction and Eguilibrium loft ware with Extensive Thermochemical Database. Pori: Outokumpu Research OY, 2002.

- Синярев Г.Б., Ватолин Н.А. и др. Применение ЭВМ для  термодинамических расчетов  металлургических процессов. М.: Наука. 1982. – 263с.

- Моделирование  химических и фазовых равновесий при высоких температурах. М.: МГТУ им.Н.Э.Баумана, 1991. -51с.

- Трусов Б.Г., Бадрак С.А., Турод Б.П.  и др. Автоматизированная система термодинамических  данных и  расчетов равновесных состояний и математические методы химической термодинамики. –Новосибирск, 1982. -С.213-219.

- Моисеев Г.К., Вяткин Г.П. Термодинамическое моделирование в неорганических системах. Челябинск. Изд-во ЮУрГУ. 1999. -256с.

- Гурвич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочное издание в 4 томах. М.: Наука. 1982.

- Chase, M.W., NIST-JANAF Thermochemical Tables, Fourth Edition, J. Phys. Chem. Ref. Data, Monograph 9, 1998, 1-1951.

- Гасик М.И., Лякишев Н.П., Емлин Б.И. Теория и технология  ферросплавов. М.: Металлургия. 1988 – 784с.

- ВООКАА.RU.  Термодинамическое моделирование сложных систем. 2016. – 188с.

- Белов Г.В. Термодинамическое моделирование. М.: МГТУ. 2002 – 184с.

- Белов Г.В., Трусов Б.Г. Термодинамическое моделирование  химически реагирующих систем. М.: МГТУ. 2013. -96с.

- Г.В. Белов, В.С. Иориш, В.С. Юнгман. Моделирование  равновесных состояний  термодинамических систем с использованием ИВТАНТЕРМО для Windows, ТВТ, 2000, том 38, выпуск 2, 209-214.

- Пакет прикладных программ для  термодинамического анализа свойств многокомпонентных систем CALTEQ 1.0.  Описание  программных средств. Минск, 1992.-41с.

- ИВТАНТЕРМО для Windows термодинамическая база данных и программное обеспечение для ПК.  Версия 3.0. М.: Термоцентр РАН, 1992-2002.- 42с.

- Моделирование  химических и фазовых равновесий при высоких температурах (Астра. 4/рс). Версия 1:07. Описание применения. Апрель 1991.- 51с.

Приложение А

Усовершенствованный вариант  программного комплекса Астра

Применение программного комплекса «Астра» в задачах моделирования  металлургических процессов приводит к необходимости проведения большого числа ручных операций, таких как: пересчет процентного состава нескольких многокомпонентных исходных материалов в требуемый формат; задание растворов в случае многофазной системы; распределение полученных в ходе моделируемого процесса продуктов по фазам; расчет процентного содержания компонентов; расчет полной начальной энергии для определения конечной температуры процесса; фиксация процентного состава некоторых веществ для задания неравновесных условий и ряд других. В связи с этим на кафедре информационных технологий в металлургии СибГИУ созданы методика и инструментальная система на базе программного комплекса «Астра» для решения многовариантных задач математического моделирования, в том числе для оценки предельных энергетических возможностей новых непрерывных металлургических процессов. Структура связей основных модулей системы приведена на рисунке 1.

Рисунок  1 - Структура связей основных модулей системы

Для упрощения разработки программной среды, в силу особенностей используемых при работе операционных система, потребовалось создание нескольких отдельных исполняемых модулей. Модуль общего управления системой обеспечивает взаимодействие с пользователем, подготовку данных для расчетов, обработку полученных результатов, а так же осуществляет управление остальными частями комплекса. Так как программный комплекс «Астра» работает в среде DOS, а описываемая среда - в ОС Windows, то для обеспечения их взаимодействия применяется промежуточный слой, выполняющий функции управления приложением DOS. Для отслеживания текущего состояния запущенного процесса DOS используется сервис, предоставляемый операционной системой Windows. В силу того, что программный комплекс «Астра» требует ручного ввода некоторых данных, для имитации работы используется резидентная программа DOS, которая контролирует работу программного комплекса и при необходимости посылает ему управляющие сообщения. Обмен потоками данных между модулем общего управления и программным комплексом «Астра» осуществляется через файлы, расположенные на жестком диске.

Алгоритм работы программной системы. Укрупненный алгоритм работы программной системы приведен на рисунке 2.

Рисунок 2 - Структура алгоритма работы системы

Он предусматривает ввод пользователем данных, необходимых для выполнения расчета. После ввода всех исходных данных программная среда автоматически генерирует файл задания для программного комплекса «Астра» и сохраняет его на жестком диске. Затем производится запуск программного комплекса, который производит необходимые вычисления под контролем управляющей TSR-программы и сохраняет результаты также на жестком диске.

Сохраненные результаты считываются модулем общего управления и подвергаются обработке для представления их в более удобном виде. После задания набора фаз производится расчет их химического состава и теплосодержания, а затем обработанные результаты становятся доступны для пользователя.

Пример термодинамического моделирования процесса восстановления железа

Постановка задачи

Применение инструментальной системы иллюстрируется  на примере решения задачи расчета составов и температур, которые могут получаться в результате протекания процессов восстановления железа в сложной термодинамической системе с элементами  Fe-C-O.    Для этого формируются  разные составы этой системы из указанного набора элементов путем задания исходной смеси в виде 1 моля оксида Fe2O3 и варьирования количества молей углерода и кислорода соответственно параметрами  HH и m.

Для оценки окислительно-восстановительного потенциала системы по входным параметрам предложено использовать показатель, равный отношению количества молей газообразного кислорода к количеству молей углерода, подаваемого в системе α=m/n Перечень веществ, которые могут образовываться при заданном элементном составе смеси для диапазона температур 298-1973К, определим в результате численного моделирования с помощью «Астры».

Термодинамически возможное количество веществ, образующихся из указанных элементов для выбранного диапазона температур, составило величину более 25. Все вещества по значению величины концентрации в конечном состоянии поделим на значимые и незначимые с порогом различимости 10-4 моль/кг смеси. В качестве значимых при делении оказались восемь веществ: газовая фаза -  CO, CO2, O2; конденсированная фаза - C, Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3.

Для исследования процессов восстановления в системе Fe-C-O сформулируем следующие задачи моделирования:

- определение температуры и количества углерода, которые обеспечивают полное восстановление железа;

- определение значений показателя α, соответствующих границам областей протекания окислительных и восстановительных процессов для данной температуры;

- нахождение параметров  HH и m, обеспечивающих достижение заданной температуры, параметров металла и степени восстановления.

Определение температуры и количества углерода

Определение температуры и количества углерода, необходимых для реализации процесса восстановления осуществлялось путем расчетов равновесных составов системы Fe2O3 + nC  в диапазоне температур 573-1973К. На рисунке 3 показаны результаты зависимости параметров процесса при  Т=1873К от расхода углерода.

Рисунок 3 - Зависимость параметров восстановления железа

в системе Fe2O3 + nC  от расхода углерода

При HH = 3 моля достигается полное восстановление одного моля Fe2O3, что необходимо также по стехиометрии. На рисунке 4 приведены зависимости параметров процесса восстановления железа от температуры при подаче в система углерода в количестве  HH = 3 моля.

Рисунок 4 - Зависимость параметров восстановления железа

системы Fe2O3 + 3С  от температуры

Видно, что процессы восстановления железа наиболее полно начинают протекать при Т1073К. В результате реализации расчета параметров системы Fe2O3 + 3С  для количества углерода при n > 3, выяснено, что восстановительная зона смещается в область более низких температур. Это подтверждает необходимость наличия в системе избытка углерода.

Анализ результатов моделирования показывает, что можно выделить восстановительную, переходную и окислительную области.

Восстановительная область

Первая область - восстановительная существует при значениях α<0,2 и состоит из двух зон. Для первой зоны характерно присутствие железа и свободного углерода в конденсированной фазе, во второй зоне углерод отсутствует, и конденсированная фаза состоит из чистого железа. В первой зоне восстановительной области газовая фаза полностью состоит из CO, а затем содержание CO2 снижается до 60%. На границе восстановительной и переходной областей значение α равно 0,2.

Переходная область

Переходная область соответствует 0,2<α<0,5. Характеризуется снижением концентрации восстановленного железа до полного исчезновения и, следовательно, ростом содержания FeO в конденсированной фазе. Как видно из рисунке 4, для этой области свойственно наличие постоянного соотношения СО и СО2 в газовой фазе.

Окислительная область

При α =0,5 в конденсированной фазе полностью исчезает железо, и система переходит в окислительную область, которая имеет три зоны. В первой зоне окислительной области происходит дальнейшее снижение концентрации СО в газовой фазе до полного исчезновения, а конденсированная фаза представлена 100% FeO. В переходной зоне этой области, что соответствует диапазону 0,8< α < 0,95, происходит снижение содержания FeO и появление Fe3O4. При α = 0,95 в газовой фазе полностью исчезает CO, а в конденсированной - FeO. Система переходит в третью зону, которая характеризуется наличием Fe2O3 и Fe3O4 в конденсированной фазе, а также наличием O2 и CO2 в газовой фазе.

Графическое отображение выделенных областей

Границы выделенных областей наглядно видно на графике lg(xO2) по характерным перегибам. Первый перегиб связан с исчезновением свободного углерода, второй - с исчезновением железа, а третий — с исчезновением оксида железа и появлением свободного кислорода. Отметим также наличие своеобразных «остановок» на кривой lg(xO2). Они соответствуют двухфазным равновесиям между Fe – FeO,  FeO – Fe3O4 и Fe3O4 – Fe2O3. Этим равновесиям соответствует фиксированное значение xO2, которое определяется температурой. На этих участках увеличение расхода кислорода приводит к уменьшению количества окисляющейся фазы, а кислородный потенциал атмосферы при этом остается постоянным.

Моделирование совместных процессов восстановления и нагрева

Постановка задачи

Следует отметить, что приведенные выше результаты моделирования получены при заданной фиксированной температуре Т=1873К. Однако, для реализации процессов жидкофазного восстановления необходимо обеспечение заданного температурного режима за счет «внутренних» источников тепла, а именно, тепла экзотермических реакций окисления углерода. Поэтому, рассмотрим решение задачи моделирования совместных процессов восстановления и нагрева.

Определение параметров

Определение параметров m и HH, обеспечивающих достижение заданной температуры, а также параметров металла и степени восстановления осуществим следующим образом. Выполним последовательность расчетов равновесных составов системы при пропорциональном увеличении количества молей углерода HH и количества молей кислорода m. Для каждого состояния системы рассчитывается также значение полученной при этом температуры. На рисунке 5 приведены зависимости количества и состава фаз от показателя α, который меняется в пределах от 0,2 до 0,45.

Рисунок 5 - Зависимость параметров системы

Fe2O3+nC+mO2 от расхода углерода

Температура Т=1873К достигается при значении показателя α*=0,35 для n=12 и  m=6. Количество углерода на восстановление составило 3 моля, на нагрев до 1873К – 10,125 молей. Этим показателям соответствует степень восстановления железа равная 100%, содержание углерода в металле [C]=0,5% и содержание оксида углерода в газовой фазе {C}=99. Дальнейшее увеличение параметра α приводит к появлению в конденсированной фазе оксидов железа, увеличению содержания CO2 в газовой фазе и резкому росту температуры, что объясняется переходом системы в окислительную область.

Таким образом, для обеспечения процесса восстановления и достижения температуры 1873К при отсутствии тепловых потерь в системе, состоящую из 1 моля Fe2O3, необходимо подать 13,125 молей углерода и 5,063 молей кислорода, что составляет величину расходов 1,39кг С / кг Fe и 1,43кг О2 / кг Fe соответственно. За счет ведения процесса в неравновесном режиме возможно снижение значений HH и m, соответственно, повышение эффективности прямого восстановления железа.

Приложение Б

Программный комплекс «Селектор»

Программный комплекс «Селектор» был разработан в СО АНСССР группой ученых под руководством Карлова Н.К. Метод основан на  принципе  минимума энергии Гиббса.

Изменение энергии Гиббса компонентов рассчитывалось по полному изменению энтальпии и энтропии и для  некоторых температур определялась интерполяцией. Для расчета была выбрана модель, в которой конденсированные компоненты  представлены отдельными невзаимодействующими в данных условиях фазами, а газообразная фаза подчиняется  законам идеальных газов. В этом случае изменение  энергии Гиббса системы может быть записано в следующей форме:

Gобщ = inxj∆Gj0+RTlnpxjinxj+n+1n+k∆Gj0xj,

где n –  число газообразных компонентов; К – число  конденсированных  компонентов,  учитываемых на данной стадии расчета; р - давление  газообразной  фазы; хj – число молей компонента j; Gj0 – стандартное значения энергии Гиббса j-го компонента. Для  изолированной системы соблюдается условие:

j=1n+kaijxj=bi,   i=1…m

где  аi j – число атомов  сорта i в компоненте j; bi -  общее число атомов сорта  i   в системе;    m -  число сортов атомов в системе. Равновесному составу газовой и конденсированной фаз соответствуют такие компоненты в конденсированной фазе и число молей хi,  при которых  значение изменения энергии Гиббса минимально.

В качестве примера приведем расчеты в системе Si-O-C,  выполненные Миндиным В.Ю. и Мазмилишвили С.М.

В расчете учитывается образование в системе Si-O-C всех компонентов, для  которых известны термодинамические данные:  газообразные компоненты О1, О2, О3, С1, С2, С3, СО, СО2, Si, Si2, SiO, SiO2, SiC2, Si2C  и конденсированный: Ск, Siк, SiO2к, SiСк. Электронный газ и вещества в ионизированной форме не учитывались.

Расчет состава  конденсированной и газовой фаз  производился в интервале 1600-2300К в 15-30 точках при давлении 100 кПа при отношении N=Cк / SiO2к  = 1; 1,5; 2; 2,5; 3. При  этом учитывались температуры фазовых переходов с точностью 0,5К. Расчеты минимальных значений изменения энергии Гиббса  производились при последовательном отличии двух соседних точек не более чем на  0,00005 – 0,001%.

Рисунок 6.  Фазовый состав и содержание компонентов в равновесной смеси,  образованной взаимодействием диоксида кремния и углерода при р=0,1МПа в зависимости от температуры Т (К) и соотношение углерода и диоксида кремния  (N), lg – десятичный логарифм мольной доли (для  газообразных компонентов или десятичный логарифм числа молей на 1 моль исходного  кремнезема для конденсированных компонентов: a – N = 1,0; б - N = 1,5; в - N = 2,0; г - N = 2,5; д – 3,0)

Результаты расчетов  приведены на рисунке 6;  возможная точность расчета при этом показана на рисунке 6 (а),  на котором  данные по оси ординат отложены до 10-8, хотя  для практических целей достаточна точность 10-2 - 10-4 (рисунок 6, б-д).

Из рисунка 6 следует, что температурой начала  взаимодействия углерода с SiO2 является 1754К, протекающим с образованием SiС; в конденсированной фазе  присутствуют кремнезем и карбид кремния (при N = 1÷2,5), либо углерод и карбид кремния (при N =3). Последний случай соответствует условиям получения карбида кремния в  печах сопротивления, а первый – случаям возможным нарушений в шихте соотношения количества углерода и кремнезема.

Из рисунка 6 следует, что температурные интервалы существования конденсированного кремнезема сдвигаются с 2005 (при N =1) до 1754К (при N =3).  Образование конденсированного кремния начинается при 1962К (при N =1) и с  ростом содержания углерода в шихте сдвигается в область  более высоких температур; при  N =2,5 в интервале 1974 – 2300К конденсированный кремний в равновесных условиях не образуется. Сопоставление данных для при N =1 и при N =1,5 показывает, что положение верхней температурной  границы существования конденсированного кремния в системе  зависит от отношения С / SiO2.

Во всех случаях в газовой фазе существует СО и SiO, причем концентрация SiO заметно увеличивается с повышением температуры. С увеличением концентрации  углерода в системе парциальное  давление SiO уменьшается, а  мольная доля СО2 в газовой фазе во всех случаях  не превышает 10-4.

Виктор Михайлович Шевко

Гульнара Ергешовна Каратаева

ПОЛНЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Сборник  лекций

Редакторы      Бадикова А.

Подписано в печать   ___________

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем _5,1_ п.л.

Тираж 100 экз. Заказ №

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5