Ф.7.11-19

РИСТАВЛЕТОВ Р.А., КУДАБАЕВ Р.Б.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к изучению дисциплины

«Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья»

Шымкент, 2017 г.

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.АУЕЗОВА

Кафедра «Технология строительных материалов,

изделий и конструкций»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к изучению дисциплины

«Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья»

для специальностей:

6D073000–«Производство строительных материалов, изделий и конструкции»

Шымкент, 2017г.

УДК 691 (075.3)

ББК 691

С 34

Составители: Риставлетов Р.А. - к.т.н.,  доцент, Кудабаев Р.Б.

Методические указания к изучению дисциплины «Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья». Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2016 г.- 14 с.

Методические указания к изучению дисциплины составлены в соответствии с требованиями учебных планов специальностей и программ дисциплины «Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья» и включают все необходимые сведения докторанту  для ее изучения.

Рецензенты: к.т.н., профессор Cузев Н.А.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «ТСМИиК» (протокол № 1, от 28. 08. 2017г.), методическим бюро факультета «Строительство и транспорт»,  (протокол № 1 от 29.  08. 2017г).

Рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,

протокол № ___от «___ » _______________ 2017 г.

© Риставлетов Р.А.

© Южно-Казахстанский Государственный университет им. М.Ауезова, 2017 г.

Ответственный за выпуск: Риставлетов Р.А.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……….…………………………………………………………………5

1.Цели, задачи и место учебной дисциплины в структуре образовательной

программы…………………………………………………………………...…...5

1.1 Цели освоения дисциплины…………………………………………....…....5

  - 1.2 Задачи изучения дисциплины……………………………………..…….…..5

2. Требования к подготовленности  обучающихся……………………...……....6

3. Результаты обучения (РО)…………………………………………..………..6

4. Рекомендации по  подготовке к различным видам занятий………..………7

4.1 Рекомендации по  подготовке к  лекционным  занятиям………..……..….8

4.2 Рекомендации по  подготовке к  лабораторным  занятиям…..……………8

4.3 Рекомендации по организации  самостоятельной работы  докторанта……………………………………………………………………...…9

4.4  Рекомендации по сдаче коллоквиумов…………………………………….10 5. Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины………………………………………………………………………10

Введение

Создание малоэнергоемких строительных материалов на основе комплексного использования крупнотоннажных отходов промышленности является приоритетным направлением в развитии производства строительных материалов. Это обусловлено влиянием эколого-экономических факторов, которые сформировались в последнее время: многократным увеличением стоимости цемента и природных заполнителей в результате прогрессирующего роста цен на энергоносители и транспортные расходы, возрастанием доли малоэтажных зданий различного назначения в строительстве, и как следствие, увеличением в неармированных стеновых материалах мало- или безклинкерных вяжущих низких и средних марок для их производств; обострением экологической обстановки в результате продолжающегося образования и накопления отходов на фоне ослабления контроля над промышленными предприятиями.

В связи с этим актуально создание малозатратных технологий и оборудования, позволяющих максимально использовать для производства строительных материалов крупнотоннажные отходы промышленности на месте их образования и за счет этого значительно сократить применение природных материалов. Среди техногенных крупнотоннажных отходов первостепенное значение для строительной индустрии имеют отходы энергетики, металлургии и химической промышленности: золы, золошлаковые смеси, шламы, фосфогипсовые отходы.

Химический и минералогический составы таких отходов предопределяют эффективность их использования для производства смешанных композиционных вяжущих. Эти отходы могут быть использованы в качестве активных минеральных добавок, что позволяет существенно снизить расход цемента при получении бетонов требуемого качества.

В связи вышеуказанным изучение физико-химических основ создания строительных материалов на базе вторичного и минерального сырья для докторантов данной специальности позволить им формировать навыки по целенаправленному управлению физико-химических процессов по производству строительных материалов.

1. Цели, задачи и место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

В результате изучения настоящей дисциплины в соответствии с требованиями государственного стандарта образования  докторанты должны:

Дисциплина «Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья» обеспечивает знание:

- состояния и перспектив развития производства бетонных и керамических материалов и изделий на основе минерального и вторичного сырья;

- технико-экономических подходов при выборе сырьевых материалов и подготовки к технологическому переделу;

- химических, физических, механических и других закономерностей материаловедения с целью использования наиболее эффективных и экономичных процессов, требующих минимальных затрат времени и материальных ресурсов;

- энергосберегающих механических процессов и методов переработки минерального и вторичного сырья;

- физико-химических и химических процессов, протекающих с изменением химического состава исходных веществ и материалов;

- требований, предъявляемых к выбору рационального способа производства бетонных и керамических строительных материалов.

Дисциплина «Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья» обеспечивает умение:

- определять основные качественные характеристики сырьевых материалов и готовой продукции предприятий по производству бетонных и керамических строительных материалов;

- обоснованно выбирать современные методы для контроля основных технологических операций;

- проводить расчеты состава сырьевых смесей, расходных коэффициентов по сырью для производства бетонных и керамических строительных материалов;

- проводить расчет материального баланса основных производств бетонных и керамических строительных материалов;

Пререквизиты: Дисциплина основана на знаниях, полученных докторантами при изучении общеобразовательных дисциплин: общей, органической химии, физики, химия строительных материалов а также общеинженерных и специальных дисциплин: теоретической механики, строительных материалов, сопротивление материалов, технологии бетона и железобетона, технологии керамических материалов, основы физико-химических исследовании строительных материалов и др.

Постреквизиты: Знания и умения полученные при изучении дисциплины «Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья» является необходимы для проведения научно-исследовательских работ докторантов и написания докторской диссертации.

2. Требования к подготовленности обучающихся

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: Строительные материалы, Химия строительных материалов,  Строительная керамика, Технология бетона -1, 2.

3. Результаты обучения (РО):

# После изучения  дисциплины «Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья» докторант приобретет следующие  знания, навыки и умения:

- профессиональное владение методологией создания высокоэффективных строительных материалов;

- применение термодинамических свойства исходных веществ, для получения бетонных и керамических строительных материалов;

- знание кинетики фазообразования при термообработке исходных сырьевых смесей;

- умение представления об энергетическом подходе при выборе вида исходных веществ для получения бетонных и керамических строительных материалов;

- умение использовать фазовые диаграммы состояния для проектирования минералогического состава композиционного материалов;

- навыки применения свойств специальных видов неорганических, органических и органоминеральных вяжущих я в составе композитов;

- понимать взаимосвязь состава, строения и свойств строительных материалов;

- знать основные технологии производства строительных материалов;

- понимать необходимость обеспечения заданных структуры и свойств строительных материалов при максимальном ресурсо- и энергосбережении;

- применять полученные знания на производстве для совершенствования технологии строительных материалов;

- знать влияние различных факторов, в том числе и технологических, на качество строительных материалов;

- формулировать аргументы и решать проблемы по оптимизации составов строительных материалов с учетом различных свойств сырьевых материалов;

4. Рекомендации по  подготовке к различным видам занятий

4.1 Рекомендации по  подготовке к  лекционным  занятиям

При изучении дисциплины ведущим видом учебных занятий является лекция, которая является устным, последовательным и систематическим изложением  содержания учебного материала или  научного вопроса. В современных условиях обучения  содержание лекции имеет «скелетный характер»,  т.е. показывается самое главное по рассматриваемой теме, и основной упор делается на самостоятельную  работу докторанта с учебниками, научно-техническими изданиями, монографиями, статьями в журналах, газетах, Интернете или периодических изданиях.

До проведении лекции применяется система самостоятельной  предварительной подготовленности докторантов к каждой лекции.

Темы лекции:

1. Введение

2. Физическая и коллоидная химия

3. Растворы в дисперсные системы

4. Твердофазовые процессы в силикатных системах

5. Поверхностно-активные вещества (ПВА)

6. Традиционные методы определения физико-механических свойств

7. Кинетические закономерности протекания химических процессов при производстве бетонных и железобетонных изделий

8. Кинетические закономерности протекания химических процессов при производстве керамических материалов

9. Физико-химические основы формирования структуры цементных бетонов

Физико-химические основы формирования структуры керамических материалов

10. Физико-химические основы технологических процессов производства бетонных и железобетонных изделий

11. Физико-химические основы технологических процессов производства керамических изделий

12. Физико-химические основы применения вторичного сырья в производстве бетонных и железобетонных изделий

13. Физико-химические основы применения вторичного сырья в производстве керамических изделий

# 14. Разработка физико-химических основ малоэнергоемких процессов производства строительных материалов и изделий

15. Физико-технические основы определения качества готовой продукции

4.2 Рекомендации по  подготовке к  лабораторным  занятиям

Методические указания к выполнению лабораторных работ предполагают цель практического закрепления докторантами пройденного теоретического курса, ознакомлением со стандартными, методами испытаний строительных материалов, а также методами, дающими возможность  оценить качество строительных материалов с использованием соответствующих инструментов, приборов и оборудования.

До проведений лабораторных работ применяется система предварительной проверки подготовленности докторантов к каждой лабораторной работе по вопросам допуска, выдаваемым заранее. Докторанты, не ответившие на заданные вопросы, к работе не допускаются. При защите лабораторной работы особое внимание уделяется теоретическому обоснованию и технике выполнения проводимых экспериментов; значимости определяемых показателей; факторам, влияющим на их величину; обработке результатов.

Вопросы допуска, позволят докторантам закрепить теоретические знания и  являются основой для осмысленного выполнения конкретной работы.

Вопросы защиты каждой работы направлены на закрепление навыков и умений, приобретенных в процессе их выполнения. Часть вопросов направлена на развитие продуктивной (творческой) деятельности докторантов - умения анализировать полученные данные, устанавливать зависимости свойств материалов от различных факторов, самостоятельно делать выводы по работе.

Методика проведения лабораторных занятий прикладного характера предполагает решение докторантами вопросов практического значения, важных для будущих инженеров.

Задания каждого проведенного лабораторного занятия  докторант сдает преподавателю на следующем лабораторном занятии.

Темы лабораторных занятии:

1. Оценка физических свойств строительных материалов.

2. Определение степени измельчение порошкообразных материалов методов воздухопроницаемости и просеиванием.

3. Рентгенофазовый анализ сырья и строительных материалов.

4. Инфракрасная спектроскопия сырья строительных материалов.

5. Экспериментальный метод подбора состава тяжелого бетона.

6. Проектирование состава тяжелого бетона с поверхностно-активными добавками.

7. Назначение оптимальных составов бетонов с золой

8. Оценка физико-механических свойств бетонных и керамических строительных материалов.

9. Технико-экономическое сравнение бетоновиз умеренно-жестких и подвижных смесей.

10. Определения спекаемости глинистого сырья.

11. Контроль степени спекания глин и керамических масс

4.3 Рекомендации по организации  самостоятельной работы  докторанта

Самостоятельная работа обучающихся  – это особый вид учебной деятельности обучающихся, направленный на самостоятельное выполнение дидактической задачи, формирование интереса к познавательной деятельности и пополнение знаний в определенной отрасли науки.

Самостоятельная работа обучающихся связана с реализацией практических задач, обеспечивающих развитие логического мышления, творческой активности, исследовательского подхода в освоении учебного материала.

Как правило, СРД  включает аудиторное время с участием преподавателя (СРДП) согласно утвержденному графику и внеаудиторное время без участия преподавателя (СРД ) в соответствии с предложенным перечнем заданий.

Методические указания к самостоятельной работе докторантов по дисциплине «Научные основы технологии бетонных и керамических строительных материалов »  содержат вопросы  входного контроля  по дисциплинам предыдущих курсов, знание которых позволит более полно освоить изучаемую дисциплину; текущие вопросы по каждому разделу  типовой и рабочей программ; вопросы для оценки усвоения каждого модуля и рубежного контроля; тестовые задания итогового контроля знаний.  Вопросы  помогают  докторанту  проводить самостоятельную работу как  при изучении  тем лекционного курса, практических занятий, так и тем, отведенных на самостоятельное изучение дисциплины.

Материалы  к самостоятельной работе докторанта себя следующие документы: систему заданий графики СРД  тематику рефератов, докладов и творческих работ; списки основной и дополнительной литературы рекомендуемый объем работы, ориентировочные сроки  ее выполнения; время консультативной помощи виды и формы контроля; критерии оценки.

Графики СРД , график контроля знаний, объем и сроки выполнения  заданий, виды и формы контроля, критерии оценки выполненных работ и знаний, конкретные виды и формы выполнения заданий к самостоятельной работе  освещаются преподавателем в  программе обучения по дисциплине(SYLLABUS).

Все задания должны быть сданы вовремя. Задания, выполненные с опозданием, автоматически будут оцениваться ниже (за каждый просроченный день снимается по 0,5 балла с каждого задания).

4.4  Рекомендации по сдаче коллоквиумов

Для успешной сдачи коллоквиума необходимо изучить теоретический материал по соответствующим темам, внимательно ознакомиться с вопросом и подготовить ответ, придерживаясь следующего алгоритма:

1.Выделить в вопросе ключевые слова.

2. Дать им определения или установить физический смысл.

3. Выявить факторы, влияющие на данное свойство материала.

5. Литература, рекомендуемая для изучения дисциплины

Основная литература:

- Баженов Ю.М. Технология бетонов. Учебн./Ю.М.Баженов –М.: Изд-во АСВ, 2003.-500 с.

- Красовский П.С. Физико-химические основы формирования структуры строительных материалов. Уч. пос./П.С.Красовский –Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2003.- 95 с.

- Красовский П.С. Физико-химические основы формирования структуры цементных бетонов. Уч. пос./П.С.Красовский –Хабаровск: Изд-во ХабИИЖТа, 1992.54 с.

- Батраков В.Г. Модифицированные бетоны./В.Г.Батраков. -М.: Стройиздат, 1990.-395 с.

- Артеменко А.И. Органическая химия. -М.: ВШ,2033.,605с

- Пащенко А.Л. Физическая химия силикатов. -М.: ВШ. 1986,36,8с

- Болдырев А.И. Физическая и коллоидная химия. .-М.: ВШ. 1983,346с

- Голиков Г.А. Руководства по физ.химии. .-М.: ВШ. 1988,384с

- Фролов Ю.Г. Курс коллоидной химии. .-М.:химия. 1989,275с

Дополнительная литература

- Горчаков Г.И. Строительные материалы. Учебн./ Под ред Г.И.Горчакова.- М.: Стройиздат, 1986.-688 с.

- Шейкин А.Е., Чеховский Ю.В., Бруссер М.И. Структура и свойства цементных бетонов. –М.: Стройиздат, 1979.-374 с.

- Соломатов В.И., Тахиров М.К., Тахар Шаз Мд. Интенсивная технология бетонов. Совместное изд. ССР-Бангладеш.-М.: Стройиздат, 199.-264 с.

- Добавки в бетон: Справ. Пос. / В.С. Рамачадран, Р.Ф.Фельдман, М.Колленарди и др. под ред В.С.Рамачандра; Пер. с англ. Т.И.Розенберг и С.А.Болдырева; Под ред А.С.Болдырева и В.Б.Ратинова.-М.: Стройиздат, 1988.-575 с.

- Добролюбов Г., Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Прогнозирование долговечности бетонов с добавками.-М.: Стройиздат, 1983.-213 с.

- Красовский П.С. Оптимизация

- Горев В.В.Математическое моделирование при расчетах и исследованиях строительных конструкций. Уч. пос./В.В.Гордеев, В.В.Филиппов, К.Ю Тезиков.-М.:ВШ, 2002.-206 с.

- КирееваЮ.И., Лазарева О.В. Строительные материалы и изделия.-Мн.: Дизайн ПРО, 2001.-272 с.

- Кариеев В.А. Краткий курс физ.химии.-М.: Химия, 1978,622с

- Артеменко А.И. Органическая химия .-М.: ВШ. 1987,430с

- Горшков B.C. и др. Физическая химия силикатов и других тугоплавких соединений. -М.: ВШ. 1988,336с

- Молюкова Н.И., Егембердиева Г.А., Нургожаев К.Х. Аналитическая химия. Качественный анализ. Алматы, КазГАСА, 2000,27с

- Молюкова Н.И., Егембердиева Г.А. Растворы. Приготовление растворов различной концентрации Алматы, КазГАСА, 1998,17с

- Травень В.Ф. Органическая химия.-М.: ИНУ «Академкнига»,2004,1-книга, 727с, 2-книга,282с

Риставлетов Раимберди Аманович

Кудабаев Руслан Бактиярович

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к изучению дисциплины

«Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья»

Подписано к печати _____. Бумага офсетная 60х84 1/16

Обьем 1,0 п.л. Тираж 25 шт. Заказ №

ЮКГУ им. М.Ауезова, 160018. г. Шымкент, пр. Тауке хана