Р.А. Риставлетов, Р.Б. Кудабаев

Методические указания для лаборатоных занятии

по дисциплине «Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья»

для докторантов

по специальности: 6D073000 «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»

Шымкент 2017

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауезова

Кафедра «Технология производства строительных материалов, изделий и конструкций»

Р.А. Риставлетов, Р.Б. Кудабаев

Методические пособия для лаборатоных занятии

по дисциплине «Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья»

Шымкент 2017

УДК  378:666

Составители:  Риставлетов Р.А., Кудабаев Р.Б. Методическое пособие для лаборатоных занятии по дисциплине «Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья». - Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауезова,  2016. - 48 с.

Методические рекомендации разработаны в соответствии с Типовыми правилами деятельности организаций высшего образования, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года №499 и процедуры СМК ЮКГУ 7.03-2015 – Управление учебно-методическими процессами и включают все необходимые сведения по организации лабораторных занятии по дисциплине Физико-химические основы создания бетонных и керамических строительных материалов на базе минерального и вторичного сырья».

В методических указаниях даны методики проведения лабораторных работ, необходимое оборудование, рекомендуемая литература.

Рецензент: Калшабекова Э.Н. -  к.т.н., доцент ЮКГУ им. М. Ауезова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Технология строительных материалов, изделий и конструкций» (протокол №1 от 28. 08. 2017г.) и методической комиссией факультета Строительства и транспорта (протокол №1 от 29. 08. 2017г..)

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим Советом ЮКГУ им.М.Ауэзова, протокол №___ от ___. ___. 2017г.

©  Риставлетов Р.А.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, 2016

Содержание

| 1 | Оценка физических свойств строительных материалов. | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Определение степени измельчение порошкообразных материалов методов воздухопроницаемости и просеиванием. | 13 |
| 3 | Рентгенофазовый анализ сырья и строительных материалов. | 18 |
| 4 | Инфракрасная спектроскопия сырья строительных материалов. | 22 |
| 5 | Экспериментальный метод подбора состава тяжелого бетона. | 26 |
| 6 | Проектирование состава тяжелого бетона с поверхностно-активными добавками. | 29 |
| 7 | Назначение оптимальных составов бетонов с золой | 34 |
| 8 | Оценка физико-механических свойств бетонных и керамических строительных материалов. | 37 |
| 9 | Технико-экономическое сравнение бетоновиз умеренно-жестких и подвижных смесей. | 42 |
| 10 | Определения спекаемости глинистого сырья. | 45 |
| 11 | Контроль степени спекания глин и керамических масс | 46 |

Лабораторная работа №1. Оценка физических свойств строительных материалов.

Цель работы: Изучение методики и порядка определения показателей основных физических свойств строительных материалов

Приборы, инструменты, материалы: весы технические по ГОСТ 16474, сушильный шкаф по ГОСТ 13474, электроплитка с закрытым нагревательным элементом по ГОСТ 13474, весы  торговые по ГОСТ 16474, мерный цилиндр вместимостью 100 или 250 мл, объемомер Ле-Шателье-Кандло, пикнометр вместимостью 50 или 100 мл по ГОСТ 6427, стандартная воронка для определения насыпной плотности материалов,  мерный сосуд вместимостью  1 л,  металлическая линейка  по  ГОСТ 421, штангенциркуль  по ГОСТ 166, образцы строительных материалов.

Определение истинной плотности

Истинная плотность – это масса единицы объема материала в абсолютно плотном состоянии  (без пор и пустот).

Истинную плотность материала определяют делением его массы (m) на объем в абсолютно плотном состоянии (объем твердой фазы – Vт.ф.).

,     г/см3   или   кг/м3.                                (1.1)

Абсолютный объем материала определяется по методу вытесненной инертной жидкости. Для этого пробу  материала предварительно высушивают при температуре 105 °С  до постоянной массы и измельчают до полного прохождения через сито № 0,063. Истинную плотность определяют  с  помощью  мерного цилиндра, пикнометра  или прибора Ле-Шателье.

Определения истинной плотности с помощью мерного цилиндра

Рис. 1.1 Мерный цилиндр

Цилиндр (рис. 1.1), примерно, до половины высоты шкалы, заполняют инертной жидкостью и определяют ее объем. Отвешивают 100 г порошка, засыпают его в цилиндр, определяют объем жидкости с порошком. Истинную плотность материала вычисляют по формуле:

,               г/см3                 (1.2)

m - масса порошка, г;

V1  - объем жидкости, см3;

V2  - объем жидкости и порошка, см3 .

Результаты определения заносят в табл. 1.1

Таблица 1.1- Результаты определения истинной плотности

| Номер опыта | Масса порошка, m, г | Объем жидкости, V1, см3 | Объем жидкости и порошка, V2 , см3 | Истинная плотность, ρ , г/см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полученное значение | среднее значение | по справочным данным |

Определения истинной плотности с помощью прибора Ле-Шателье

0

Рис. 1.2

Прибор

Ле-Шателье

Прибор (рис. 1.2) наполняют инертной жидкостью до нулевой отметки по нижнему мениску. Отвешивают 70 г порошка и засыпают его в прибор до тех пор, пока уровень жидкости не поднимется до любого деления в пределах градуированной части прибора выше компенсатора. Остаток порошка взвешивают.

Истинная плотность вычисляется по формуле:

,               г/см3                 (1.3)

где m – масса первоначальной навески порошка, г;

m1 - масса остатка от первоначальной навески, г;

V - объем порошка, см3 .

Для определения  плотности  проводят  не менее 2х испытаний и вычисляют среднее арифметическое из полученных результатов. Результаты эксперимента заносят в табл. 1.2.

Таблица 1.2 - Результаты определения истинной плотности

| Номер опыта | Масса начальной навески порошка, m, г | Масса остатка порошка, m1, г | Объем порошка, V , см3 | Истинная плотность, ρ , г/см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полученное значение | среднее значение | по справочным данным |

Определения истинной плотности

с помощью пикнометра

Рис. 1.3

Пикнометр

Навеску порошка материала массой 10…15 г высыпают в предварительно взвешенный пикнометр (рис. 1.3). Пикнометр взвешивают вместе с навеской, заполняют инертной жидкостью до метки и вновь взвешивают. Затем пикнометр освобождают от содержимого, промывают, заполняют до метки жидкостью и взвешивают.

Истинную плотность  материала вычисляют по формуле:         ,       г/см3      (4),

где m1 - масса пикнометра, г;

m2  - масса пикнометра с навеской, г;

m3  - масса пикнометра с навеской и жидкостью, г;

m4  - масса пикнометра с жидкостью, г;

ρжид - плотность инертной жидкости, г/см3.

Результаты определений заносят в табл. 1.3.

Таблица 1.3 - Результаты определения истинной плотности.

| Номер опыта | Масса пикнометра, m1, г | Масса пикнометра с навеской, m2,, г | Масса пикнометра с навеской и жидкостью, m3 , г | Масса пикнометра с жидкостью, m4 , г | Истинная плотность, ρ, г/см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | полученное значение | среднее значение | по справочным данным |

Определение средней плотности

Средняя плотность – это масса единицы объема материала в естественном состоянии.

Среднюю плотность материала определяют отношением массы ( m ) материала ко всему занимаемому им объему (Vмат ), включая имеющиеся в них пустоты и поры (Vпор), и рассчитывают по формуле:

,   г/см3  или   кг/м3.                    (1.5)

Средняя плотность  находится  в  обратной  зависимости  от  пористости материала. Среднюю плотность материалов определяют на изделиях или образцах правильной и неправильной формы в состоянии естественной влажности, в воздушно-сухом и сухом состоянии. Образцы правильной геометрической формы в виде  куба,  параллелепипеда или цилиндра  должны  иметь размер по наименьшему измерению не менее 50 мм. Образцы неправильной геометрической формы должны иметь массу не менее 300 г каждый. Среднюю плотность пустотелых изделий определяют на целых изделиях без вычета пустот.

Среднюю плотность определяют не менее чем на трех образцах.

Определение средней плотности

образцов правильной  геометрической формы

Размеры образцов определяют металлической линейкой или штангенциркулем, вычисляют объем.  Затем взвешиванием определяют массу образцов.

Среднюю плотность материала вычисляют по формуле:

,  	г/см3	                              (1.6)

где    m  - масса образца, г;

Vмат - объем образца в естественном состоянии, см3 .

Результаты определения средней плотности заносят в табл. 1.4.

Таблица 1.4 - Определение средней плотности образцов правильной формы

| Номер опыта | Масса образца, m, г | Размеры образца, см | Объем образца, V, см3 | Средняя плотность, ρ , г/см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полученное значение | среднее значение | по справочным данным |

Определение средней плотности

образцов неправильной формы

Опыт осуществляется с помощью гидростатического  взвешивания (рис. 1.4).

Рис. 1.4. Гидростатическое

взвешивание

- парафинированный образец;

- стакан с водой;

- полка;

- тонкая проволока;

- весы технические;

- гири.

1

2

3

4

5

6

Предварительно взвешенный образец покрывают пленкой из парафина.  Затем образец охлаждают и взвешивают, сначала на воздухе, затем  на гидростатических весах в воде (рис. 4).

Среднюю плотность материала вычисляют по формуле:

,  г/см3          (1.7)

где  ρводы -  плотность воды, 1 г/см 3 ;

ρпар -  плотность парафина, 0,93 г/см ;

m - масса образца, г;

m1 - масса парафинированного образца

на воздухе, г;

m2  - масса парафинированного образца

в воде, г;

m1 - m2  - потеря массы в воде, равная

массе вытесненной воды, г

Результаты определения  средней  плотности  материала заносят в табл. 1.5.

Таблица 1.5 - Определение средней плотности образцов неправильной формы

| Номер опыта | Масса образца, m, г | Масса парафинированного образца на воздухе, m1, г | Масса парафинированного образца в воде, m2 , г | Средняя плотность, ρ , г/см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полученное значение | среднее значение | по справочным данным |

Определение насыпной плотности

Насыпная плотность – это масса единицы объема материала в рыхлонасыпном состоянии.

Насыпную плотность материала определяют отношением массы (m) зернистого материала ко всему занимаемому им объему (Vмат), включая имеющиеся в нем поры (Vпор) и межзерновые пустоты (Vпуст), и рассчитывают по формуле:

, г/см3  или  кг/м3.          (1.8)

Сущность испытания заключается в заполнении мерного сосуда рыхло-зернистым материалом.

В зависимости от крупности частиц материала используют сосуды различной вместимости. Если размер частиц материала составляет 0…5 мм то  объем сосуда должен быть 1…2 л, если размер частиц 5…40 мм то объем сосуда – 10 л, и если размер частиц более 40 мм  то объем сосуда - 20 л.

Насыпную плотность сыпучих материалов (песок, цемент и др.) определяют с помощью воронки в виде конуса с заслонкой в нижней части (рис. 1.5).

10 см

1

2

3

Рис. 1.5. Определение насыпной плотности.

1- воронка-конус;

2 - заслонка;

3 – мерный сосуд.

Под воронку ставят заранее взвешенный мерный сосуд емкостью 1 л. В воронку засыпают сухой материал, открывают заслонку и с высоты 10 см заполняют сосуд с избытком. Металлической линейкой срезают излишек материала вровень с краями сосуда (без уплотнения) и взвешивают.

Насыпную плотность материала вычисляют по формуле:

,       г/см3       ( 1.9)

где   m1  - масса сосуда, г;

m2   - масса сосуда с материалом, г;

V -  объем сосуда, см3 .

Результаты определения насыпной плотности заносят в табл. 1.6.

Таблица 1.6 - Результаты определения насыпной плотности

| Номер опыта | Масса сосуда, m1 , г | Масса сосуда с материалом, m2, г | Объем сосуда, V , см3 | Средняя плотность, ρ , г/см3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | полученное значение | среднее значение | по справочным данным |

Определение пористости материала

Пористость -  это степень заполнения материала порами.

(1.10)

Различают  полную, открытую и закрытую пористости. Полная пористость ( П ) включает в себя открытую ( По )  и закрытую пористости ( Пз ). Открытыми считаются поры, которые при помещении материала в воду заполняются ею, закрытыми – которые не заполняются водой.

Полную пористость рассчитывают по формуле:

(1.11)

где   ρ -   истинная плотность материала, г/см 3;

ρт - средняя плотность материала, г/см3 .

Открытую пористость можно приближенно определить по величине водопоглощения по объему:

По ≈ Вv                                         (1.12)

Закрытую (замкнутую) пористость в процентах определяют по  формуле:

Пз = П - По                                                            (1.13)

Пористость строительных материалов колеблется в широких пределах: у стекла и металла она составляет 0 %, гранита и мрамора - 0,2...0,8 %, керамического кирпича - 18...35 %, тяжелого бетона - 5...10 %, газобетона - 55...85 %,  ячеистых пластмасс - 90...9 5%. От величины пористости, размера и формы пор, равномерности распределения их в материале зависят важнейшие его свойства: прочность, плотность, водопоглощение, теплопроводность, морозостойкость и др.

Определение межзерновой пустотности

Межзерновая пустотность ( Vп  ) для  зернистых и порошкообразных материалов рассчитывается по формуле:

(1.14)

где    ρн  - насыпная плотность материала, г/см3;

ρm - средняя плотность материала, г/см3 .

Определение водопоглощения материалов

Водопоглощение - это способность материала впитывать и  удерживать в порах воду. Водопоглощение характеризует максимальную степень увлажнения материала, т.е. такое состояние, при котором все открытые поры заполнены водой. Различают водопоглощение по массе и объему.

(1.15)            -  водопоглощение по массе,

где mводы – масса поглощенной материалом воды,  г;

mмат. –  масса материала, г.

(1.16)          водопоглощение по объему,

где Vводы – объем поглощенной материалом воды, см3;

Vмат.  – объем материала, см3.

Водопоглощение материала по объему и массе связаны между  собой следующей зависимостью:

Вv = Bm · (ρm  / ρводы)                          (1.17)

Водопоглощение определяют не менее чем на трех образцах материала. Образцы предварительно высушивают в сушильном шкафу  при температуре 105 °С до постоянной массы, охлаждают до комнатной температуры, взвешивают, обмеряют и вычисляют объем. Затем укладывают в емкость с водой, имеющей температуру +20 °С. В воде образцы выдерживают 48 ч, затем вынимают, обтирают влажной мягкой тканью и сразу взвешивают.

Водопоглощение образцов по массе  и объему вычисляют по формулам:

(1.18)

(1.19)

где mнас – масса насыщенного водой материала, г;

mсух. –  масса сухого материала, г;

Vмат.  – объем материала, см3;

ρводы  - плотность воды, г/см3.

Результаты определения водопоглощения заносятся в табл. 1.7.

Таблица 1.7 - Результаты определения водопоглощения материала

| Номер опыта | Масса высушенного образца, mсух, г | Масса насыщенного водой образца, mнас , г | Объем образца, Vмат, см3 | Водопоглощение отдельного образца, % |  | Среднее арифметическое значение водопоглощения,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Вm | Вv | Вm | Вv |

Определение влажности  материалов

Влажность – это степень увлажнения материала.

Влажность материала оказывает значительное влияние на долговечность, теплоизоляционные, электрические и др. свойства материалов.

Влажность определяют не менее чем на 3-х образцах материала. Образцы взвешивают, затем высушивают в сушильном шкафу при температуре 105 °С до постоянной массы. После охлаждения взвешивают.

Абсолютную влажность вычисляют по формуле:

(1.20)

где mвл – масса материала, в естественном состоянии г;

mсух –  масса сухого материала, г

Результаты определения водопоглощения заносятся в табл. 1.8.

Таблица 1.8 - Результаты определения абсолютной влажности материала

| Номер опыта | Масса высушенного образца, г | Масса образца в естественном состоянии, г | Влажность отдельного образца, % | Среднее арифметическое значение влажности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Абсолютная влажность, в зависимости от окружающих условий, может меняться в пределах от 0 до полного насыщения водой (Вm).

Контрольные вопросы

1. Что называется истинной, средней и насыпной плотностью материала?

2. Как определяется истинная плотность материала?

3. Как определяется средняя плотность материала?

4. Опишите методику определения насыпной плотности материала.

5. Как рассчитывается пористость материала?

6. Какие свойства материала зависят от пористости?

7. Как рассчитывается межзерновая пустотность материала?

8. Опишите методику определения водопоглощения?

9. Как определяется влажность материала?

10. Какие свойства строительного материала зависят от его влажности?

Лабораторная работа №2. Определение степени   измельчения порошкообразных материалов методов воздухопроницаемости и просеиванием.

Цель работы: Изучение методики и порядка определения степени   измельчения порошкообразных материалов

Порошками называются высококонцентрированные дисперсные системы, в которых дисперсной фазой являются твердые частицы, а дисперсионной средой - воздух или другой газ. Условное обозначение: Т/Г.

В порошках частицы дисперсной фазы находятся в контакте друг с другом. Традиционно к порошкам относят большинство сыпучих материалов, однако в узком смысле термин «порошки» применяют к высокодисперсным системам с размером частиц, меньшим некоторого критического значения, при котором силы межчастичного взаимодействия становятся соизмеримыми с массой частиц. Наибольшее распространение имеют порошки с размерами частиц от 1 до 100 мкм. Удельная межфазная поверхность таких порошков меняется в пределах от нескольких м08.06.2013 (сажа) до долей м2/г ( мелкие пески).

От аэрозолей с твердой дисперсной фазой (тоже Т/Г) порошки отличаются гораздо большей концентрацией твердых частиц. Порошок получается из аэрозоля с твердой дисперсной фазой при его седиментации. В порошок превращается также суспензия (Т/Ж) при ее высушивании. С другой стороны, и аэрозоль, и суспензия могут быть получены из порошка.

Методы определения дисперсного состава порошков

Существует различные методы определения дисперсности порошков . Согласно принятой классификации  все методы можно разделить на группы:

— механическое разделение частиц, включающее ситовой и фильтрационный анализ;

— седиментационный анализ, включающий пофракционное осаждение, отмучивание, накопление осадка, отбор весовых проб;

— динамические методы, основанные на сепарации в потоке в вертикальных сосудах и центробежных аппаратах;

— индивидуальное изучение частиц, включающее микроскопический и ультрамикроскопический анализ;

— определение удельной поверхности, включающее ад- сорбционный метод, по скорости растворения и др. Наиболее распространенными методами экспресс-анализа дисперсного состава порошков являются ситовой и микроскопический. В результате ситового анализа получают гистограммы распределения массы частиц по размерам, в результате микроскопического — гистограммы распределения количества частиц по размерам.

Характеристики дисперсных материалов

Для описания дисперсных материалов наибольшее распространение получили следующие основные понятия. Размер (диаметр, радиус) частицы, мкм. Размер, определяющий крупность частицы: диаметр, радиус, длину стороны частицы или сита, через которое проходит частица, наибольший размер проекции частицы и т. д. Точно характеризует только идеальные, шарообразные частицы. Эквивалентный диаметр (радиус) частицы, мкм. Размер частицы, не имеющей правильной геометрической формы. При- меняются следующие понятия эквивалентного диаметра:

— диаметр шара, объем которого равен объему частицы;

— диаметр круга, площадь которого равна площади проекции частицы. В микроскопическом анализе принято использовать последний. Полная поверхность, см2. Площадь граничной поверхности твердой фазы и дисперсионной среды, включая поверхность от- крытых наружу трещин и пор. Внешняя поверхность, см2. Поверхность частиц, зависящая от геометрической формы, без учета поверхности открытых наружу мелких трещин и пор. Удельная поверхность, см2 /г или см2 /см3 (в системе СИ м 2 /м 3). Отношение поверхности частиц к их массе или объему. Кажущаяся плотность, г/см3 или кг/м3 . Масса единицы объема частиц, включая объем закрытых пор. Объемная плотность, г/см3 или кг/м3 . Масса единицы объема частиц, включая объем закрытых пор. Насыпная плотность, г/см3 или кг/м3 . Масса единицы объема порошкообразного материала, рыхло насыпанного в какую- либо емкость непосредственно после ее заполнения. В объем входят внутренние поры частиц и промежуточное пространство между частицами. Дисперсный (гранулометрический) состав порошка (характеристика состава, распределение частиц порошка по размерам). Он показывает, какую долю по массе, объему или числу составляют частицы в любом диапазоне их размеров. Характеристика дисперсного состава может быть задана в виде таблицы, кривой или формулой, выражающей функцию распределения или плотности распределения частиц. Степень дисперсности. Качественный показатель, характеризующий размер частиц порошка.

Известно, что технологии получения керамических, силикатных, вяжущих и строительных материалов базируются на закономерностях химической технологии - науки об наиболее экономичных методах химической переработки исходного сырья в целевые продукты разнообразного назначения и изучающей процессы, ведущие к изменению свойств, строения и состава вещества в результате протекания химических реакций. Отличительной особенностью и необходимым условием осуществления многочисленных силикатных технологий является наличие исходных твердых веществ в тонкоизмельченном, дисперсном состоянии, т.е. дисперсных систем, являющихся объектом изучения коллоидной химии или физической химии поверхностных явлений и дисперсных систем. Поэтому протекание ряда технологических стадий или операций химической технологии материалов на основе дисперсных систем предопределяется в большей степени не химическими реакциями, а характером физико- химических процессов и явлений, присущих данной технологической стадии. Не претендуя на полноту охвата технологий и сопровождающих их физико-химических процессов, технологию получения материалов на основе дисперсных систем можно представить в общем виде следующим образом. Технологический процесс получения материалов складывается отдельных технологических стадий и операций. Технологическая операция является элементарным звеном технологического процесса, при осуществлении которой на перерабатываемый материал оказывается определенное энергетическое воздействие, приводящее к соответствующему изменению состава и свойств материала. Технологическая стадия – это часть технологического процесса, состоящая из нескольких операций, осуществление которых сопровождается протеканием различных химических или физико-химических процессов и значительным изменением состава и свойств перерабатываемого материала. Из таблицы следует, что основой технологии получения материалов из 7 дисперсных систем, является процесс трансформации трех основных типов структур - коагуляционной, конденсационной и кристаллизационной, индивидуальные особенности которых предопределяются фазовым составом системы, концентрацией и свойствами составляющих фаз. В дисперсных системах под структурой понимают расположение и взаимосвязь составляющих элементов рассматриваемой системы в пространстве. Каждый вид структуры обладает определенным набором и уровнем структурных характеристик, к которым следует отнести:

1. средний характерный размер частиц;

2. среднее расстояние между частицами;

3. число частиц в единице объема;

4. удельная поверхность частиц единицы объема системы или дисперсность;

5. объемная концентрация твердой, жидкой и газообразной фаз системы.

Если структурные характеристики системы не изменяются во времени, то такие структуры и системы являются стационарными. Технологическая целесообразность предполагает перевод структур с низким уровнем организации и прочности в структуры более высокого порядка и прочности. Такой перевод возможен при единичном или комплексном воздействии следующих пяти факторов: теплового, химического, механического, электрофизического и изменения свободной поверхностной энергии или величины межфазной поверхности. Если в результате внешнего или внутреннего энергетического воздействия происходит изменение структурных характеристик системы, то такие структуры и системы являются динамичными. Можно утверждать, что технология материалов на основе дисперсных систем представляет собой непрерывную цепь количественно-качественных изменений структурных характеристик дисперсной системы под влиянием внешнего или внутреннего энергетического воздействия, сопровождаемых протеканием определенных физико-химических процессов. Поэтому оптимальная организация технологического процесса требует максимального использования возможностей физико-химических процессов, сопровождающих ту или иную технологическую стадию или операцию путем соблюдения важнейшего принципа технологического соответствия: скорость изменения структурных характеристик динамичной системы или скорость формирования структур должна соответствовать скорости протекания физико-химических процессов, сопровождающих данную 8 технологическую операцию. Принцип технологического соответствия скоростей является первым важнейшим условием успешного проведения технологической операции, при которой происходит формирование или организация структуры с оптимальными характеристиками. Кроме того, важнейшим условием получения материалов с максимально однородной структурой является создание уже на начальных стадиях формирования структуры предпосылок для бездефектного осуществления всех последующих технологических операций.

# Способы ускоренного определения дисперсности порошкообразных материалов

- Для определения степени дисперсности порошков, содержащих мелкие фракции (менее 42 мк), седиментационными методами требуется много времени, так как оседание очень мелких частиц длится 1—3 суток и весь анализ занимает 7—8 дней. Существуют ускоренные способы определения, основанные на измерении средней удельной поверхности частиц, находящихся в 1 г материала, при помощи турбиди-метров и пневматических поверхностемеров (конструкции Товарова, Дерягина, Гипроцемента и др.). Процесс определения дисперсности этими методами длится 10—30 мин.

- Принцип работы турбидиметра основан на законе Сток-са. Степень дисперсности материала определяют по степени мутности суспензии, которая изменяется при оседании частиц твердой фазы, и измеряют при помощи фотоэлемента.

- Пневматические поверхностемеры конструкции Товарова, Гипроцемента и аналогичные им основаны на измерении сопротивления, которое преодолевает воздух, проходящий через слой (известной толщины и площади сечения) порошка, уплотненного до определенного содержания пустот в единице объема. Чем мельче зерна, тем больше суммарная поверхность порошка материала и тем труднее проходить воздуху через слой материала. При этом возрастают силы трения и соответственно сопротивление, оказываемое воздушному потоку.

- Принцип работы пневматического поверхностемера Дерягина основан на измерении сопротивления, которое оказывает уплотненный порошок просасываемому через него разреженному воздуху. Такой метод дает более точные результаты измерения удельной поверхности, чем методы, при которых просасывают обычный, неразреженный воздух.

- В США для определения зернового состава порошков с размером частиц в пределах 0,8—250 мк применяют прибор, получивший название микромерографа. Прибор пригоден для определения дисперсности порошков плотностью от 1,3 до 16 г/см3. Навеску порошка 0,1 г помешают в патрон, укрепленный на верху головки прибора, затем сухим сжатым азотом через соленоидный клапан и направляющие трубки порошок вдувают в деагломератор, который состоит из конуса и входящей в него разрезной втулки. Зазор между конусом и втулкой регулируют.

- Нижняя головка прибора имеет точные чашечные весы. Частицы порошка, прошедшие через зазор, оседают на чашке и отклоняют коромысло весов, связанное с чувствительным устройством, передающим сигнал электронной системе прибора. Электронное устройство включает ток в обмотку катушки, находящейся на коромысле весов, в результате чего коромысло уравновешивается. Сила уравновешивающего тока пропорциональна весу порошка на чашке весов. Одновременно электронное устройство включает миллиамперметр самописца прибора. Самописец регистрирует вес осадка в зависимости от времени его осаждения и вычерчивает на диаграмме кривую в координатах: количество частиц в процентах — размер частиц в микронах. Когда линия записи становится параллельной оси абсцисс, измерение заканчивают. .

- Для порошка каждого материала необходимо предварительно проградуировать бумажную ленту самописца по эталону порошка такого же материала с заранее известным зерновым составом. Продолжительность одного определения на приборе 15—180 мин. Габариты прибора 350X X 750×2750 мм.

Лабораторная работа 3.  Рентгенофазовый анализ сырья и строительных материалов

Цель работы: определить фазовый состав строительных материалов методом рентгенофазового анализа.

Средства испытаний: дифрактометр, ступка.

      - Общие сведения

Рентгенофазовый анализ (РФА) используется для определения качественного и  количественного состава материалов, параметров элементарной кристаллической решетки, исследования твердых растворов и превращений, которые происходят в материалах под влиянием температуры и давления.

В рентгенографии под фазой понимают любое кристаллическое вещество или полиморфную модификацию вещества, если оно существует в виде нескольких кристаллических модификаций.

Качественный рентгенофазовый анализ предусматривает идентификацию фаз по их дифракционной картине, которая является для каждого кристаллического вещества его «отпечатком пальцев». Количественный РФА позволяет определить массовую (или объемную) долю фазы в исследуемом поликристаллическом образце. Он основан на использовании зависимости интенсивности дифракционного отражения фазы от ее содержания в исследуемом образце.

Атомы кристалла, образующие пространственную кристаллическую решетку, могут быть одновременно отнесены к огромному числу кристаллографических плоскостей, и каждая такая система характеризуется строго определенным расстоянием между плоскостями, т. е межплоскостным расстоянием. Применение рентгеновского излучения для исследования кристаллических веществ основано на том, что его длина волны (10–12–10–8) м соизмерима с расстоянием между упорядоченно расположенными атомами в решетке кристаллического вещества, которая является для него природной дифракционной решеткой. Таким образом, для монохроматического рентгеновского излучения кристалл является совокупностью множества трехмерных дифракционных решеток, т.е. систем кристаллографических плоскостей. Сущность рентгеновских методов анализа заключается в изучении дифракционной картины, которая получается при отражении рентгеновских лучей атомными плоскостями в структуре кристаллов (рис. 3.1).

Рис. 3.1 - Отражение рентгеновских лучей от атомных плоскостей кристалла; θ – угол скольжения; α – угол падения; d1, d2 – межплоскостные расстояния

Рис. 3.2 - Рентгенограмма кварца

В основу рентгенографического анализа положено уравнение Вульфа –Брегга, которое связывает угол падения или отражения θ рентгеновского луча с длиной волны λ и величиной межплоскостного расстояния d (расстояние между двумя соседними параллельными плоскостями):

где – порядок отражения; λ – длина волны рентгеновского луча; d – расстояние между атомными плоскостями кристалла;  – угол скольжения пуска лучей.

Каждое кристаллическое вещество характеризуется своей дифрактограммой или набором значений межплоскостных расстояний и интенсивностью соответствующих максимумов.

В смеси нескольких веществ каждое из них дает собственную картину рентгеновской дифракции независимо от других. Аморфное вещество (стекло) не дает дифракционных максимумов.

Установки для рентгеновского анализа включают в себя две основные части – устройство для генерации первичных рентгеновских лучей и устройство для регистрации лучей, отраженных от исследуемого образца или прошедших через него (рис. 3.3)

Гониометр

Высоковольтный источник питания

Рентгеновская трубка

Образец

Детектор

Источник питания

Регистрирующее устройства (РС)

Блок управления

Рис. 3.3 - Схема дифрактометра

Для получения рентгеновского луча используют рентгеновские трубки, внутри которых поддерживается разряжение. Находящийся в рентгеновской трубке катод в виде спирали из вольфрамовой проволоки при пропускании через него электрического тока накаливается и испускает электроны, которые ускоряются под воздействием приложенной к электронам разности потенциала 20–50 кВ и бомбардируют поверхность антикатода (анода). Он выполняется из различных металлов (меди, железа, кобальта) и др. Энергия первичных электронов достаточна для выбивания 1s электрона (К-оболочка меди). Электроны с внешних орбиталей (2р или 3р) немедленно переходят на освободившееся место, т. е. на внутренний 1s уровень. Выделяющаяся при этом энергия испускается в виде рентгеновского излучения.

Для монохроматизации излучения применяют селективно-поглощающие фильтры. В качестве фильтра берут вещество с порядковым номером, который на единицу меньше, чем порядковый номер вещества анода рентгеновской трубки.

Регистрация квантов рентгеновского излучения осуществляется сцинтилляционным счетчиком. В счетчике используется способность активизированного таллием кристаллического йодида натрия образовывать при взаимодействии с рентгеновским излучением фотоэлектроны, которые при прохождении через это вещество ионизируют большое количество атомов. Затем атомы возвращаются в стабильное состояние и испускают ультрафиолетовое или видимое излучение.

В дифрактометрах регистрация дифракционной картины осуществляется последовательно во времени, а фокусировка по методу плоского образца, когда щель счетчика и рентгеновская трубка располагаются по окружности  определенного радиуса, по которой движется  счетчик, а в центре ее находится вращающийся образец. В этой схеме  используется плоской образец, поверхность которого во время съемки должна всегда оставаться касательной к окружности фокусировки, т. е. окружности, на которой в данный момент находится фокус рентгеновской трубки, центр плоского образца и входная щель счетчика. Для этого необходимо, чтобы при повороте счетчика на угол   θ образец повернулся на угол 2θ, т. е. чтобы угловая скорость вращения счетчика была вдвое больше угловой скорости вращения образца.

      - Порядок проведения испытаний

Подготовка к испытаниям. Для рентгенофазового анализа исследуемый образец массой около 1 г тонко измельчают в агатовой ступке.

Проведение испытаний. На дифрактометре записывают рентгенограмму в координатах I-2θ (рис. 4.2).

Обработка результатов. Обработка результатов состоит в расшифровке рентгенограмм. По значениям угла 2θ, используя соответствующие таблицы, определяют значения межплоскостных расстояний d для каждого дифракционного максимума.

Качественный РФА по дифракционной картине основан на сопоставлении экспериментально полученного набора (d, I) c соответствующими наборами для эталонных веществ. Наборы межплоскостных расстояний и интенсивностей для эталонов приведены в справочной литературе. Наибoлее полный набор эталонных данных приводится в картотеке, издаваемой комитетом по стандартизации порошковых дифракционных данных JCPDS. Критерием присутствия кристаллической фазы в образце является соответствие всех линий образца и эталона с учетом их интенсивностей.

Большую помощь в расшифровке рентгенограмм могут оказать компьютерные программы, которыми оснащены современные установки для рентгенофазового анализа.

Лабораторная работа 4.  Инфракрасная спектроскопия сырья строительных материалов

Цель работы: изучить структуру строительных материалов методом инфракрасной спектроскопии.

Средства испытаний: ИК-спектрометр.

            - Общие сведения

ИК спектроскопия основана на селективном поглощении распространяющегося в веществе ИК-излучения, которое происходит при совпадении его частоты с некоторыми собственными колебаниями атомов в молекулах, а в твердом веществе  с частотами колебаний кристаллической решетки, а также с частотами вращения молекулы как целого. В результате селективного поглощения в непрерывном спектре поглощения источника, прошедшего через вещество, образуются «провалы» – полосы поглощения.

К ИК части спектра относится диапазон электромагнитного излучения с длиной волны от 0,76 мкм (частота  = 104 /  = 13 100 см–1) до 500 мкм ( = 20 см–1).

Аналитически полезная (фундаментальная) ИК-область, в которой наблюдаются инфракрасные спектры молекул, являющиеся результатом энергетических переходов внутри колебательно-вращательных уровней основного электронного состояния, распространяется от 3600 см–1 до 300 см–1.

Инфракрасный спектр (число полос поглощения, соответствующее им волновое число и интенсивность полос) полностью определяется структурой вещества. При этом частоты полос поглощения, соответствующие определенным химическим связям, остаются практически неизменными, в каком бы соединении эти группы не находились. Это означает, что инфракрасная спектроскопия дает сведения именно о ближнем порядке вещества, а не о его структуре в целом.

Результатом воздействия поглощенного излучения на вещество является изменение колебательного состояния молекулы. Колебания связей в молекулах делятся на валентные и деформационные. Валентные колебания приводят к изменению длин связей в молекулах и подразделяются на симметричные vs и антисимметричные vas.

Валентные колебания для своего возбуждения требуют сравнительно больших энергий и проявляются в области сравнительно больших частот. Деформационные колебания приводят к изменению углов между связями, поэтому требуют меньших затрат энергии и, следовательно, обнаруживаются в области меньших частот.

Инфракрасные спектры кремнезема и силикатов в области волновых чисел 400–1300 см–1 состоят из ряда полос, обусловленных колебаниями кремнекислородных групп в решетке. Для кремнекислородных соединений характерны две резкие полосы поглощения в области 800–1300 см–1 и 400–500 см–1. Полоса поглощения в области 800–1300 см–1 связана с валентными колебаниями вдоль связи Si–O. Полоса поглощения в области 400–500 см–1 вызвана деформационными колебаниями (под прямым углом к оси связи) Si–O в тетраэдре [SiO4] (рис. 4.1).

Рис. 4.1 - ИК-спектр поглошения боросиликатного стекла

Положение максимумов полосы поглощения в области 800–1300 см–1 зависит от степени полимеризации тетраэдров [SiO4]. Чем больше степень связности тетраэдров друг с другом, тем в более высокочастотной области будет находиться основной максимум поглощения. Так у изолированных тетраэдров [SiO4] основная полоса поглощения находится в области 880–950 см–1, а у каркасных силикатов с наиболее высокой степенью полимеризации – в области 1100–1120 см–1 .

Введение трехвалентных ионов в узлы с тетраэдрической координацией, например Аl3+ вместо Si4+, во всех случаях вызывает смещение полос поглощения главного валентного колебания Si–О (область от 900 до 1100 см4) в сторону несколько меньших частот за счет увеличения в среднем расстояния (Si, A1)–O.

По ИК-спектрам стекол, ситаллов и минералов можно ориентировочно сделать выводы о координационном состоянии ионов алюминия. Изолированные группы [A1O4] дают полосы поглощения в области 710–780 см–1, а группы [A1O4] – 600–650 см–1.

2. Порядок проведения испытаний

Подготовка к испытаниям. Для большинства твердых веществ, в том числе и силикатных материалов, характерна очень высокая степень поглощения в ИК-диапазоне. Поэтому нужно иметь очень тонкие слои вещества, что не всегда практически осуществимо. Универсальным методом приготовления образцов твердых веществ является метод прессования таблетки, состоящем в совместном прессовании тонко измельченного исследуемого вещества и прозрачного в этой области вещества, чаще всего безводного бромистого калия.

Для получения образцов предварительно растертые до пудрообразного состояния исследуемое вещество и бромистый калий тщательно смешивают (обычно в соотношении 1 : 300) и прессуют в виде таблетки в специальной пресс-форме под давлением 500–1000 МПа. При этом получают однородные прозрачные диски. КВг предварительно размалывают, просеивают и сушат при 135°С в течение 48 ч.

Проведение испытаний. На ИК-спектрометре записывают спектр поглощения вещества в координатах «Интенсивность I, единицы пропускания  – длина волны λ (или волновое число (ν)”.

Обработка результатов. Обработка результатов состоит в интепретации ИК-спектров.

Для интерпретации спектров определяют интервал значений частот или длин волн основной наиболее ярко выраженной полосы поглощения в области валентных (для силикатов 800–1300 см–1) и деформационных колебаний.

Для интерпретации структуры стекол и стеклокристаллических материалов необходимо использовать справочные и литературные данные. Примерную интерпретацию структуры стекол и стеклокристаллических материалов можно осуществить на основе следующих данных табл. 4.1.

Таблица 4.1 - Отнесение максимумов полос поглощения в спектрах к колебаниям связей в структурных группировках

| Группировка | Основная валентная полоса поглощения | Деформационная полоса поглощения |
| --- | --- | --- |
| 1.Si–O–Si в каркасной структуре 2. Si–O–Si в слоистой структуре (группы силикатного типа) 3. Si–O–Si в цепочечно-ленточной струк туре (группы метасиликатного типа) 4. Островные группы [SiO4] 5. Кольцевые структуры из тетраэдров [SiO4] как составная часть более сложных структур: а) трехчленные кольца б) четырехчленные кольца в) шестичленные кольца 6. Группа [РО4]3– 7. РО2 8. Р–О–Р в цепях 9. Связь Р=О в тетраэдрах [РО4]3– 10. Группа [В03] 11. Группа В(О, ОН)4 12. Мостик типа ВIII–О–ВIII 13. Концевая группа ВIII–О 14. Мостик типа BIV–O–ВIII 15. Мостик типа BIV–O–BIV 16. Группы [АlO4] 17. Группы [А1О6] | 1080–1120 1000–1060 960–1000 840–960 740–800 740–760 760–780 780–800 1050–1300 1200–1340 900–1080 1280–1320 1250–1550 900–1100 1230–1240 1200–1210 1120–1190 940–960 710–780 600–650 (слабо активны) | 400–500 400–500 400–500 – – – – 450–600 410–490 |

На основе расшифровки ИК-спектра делается вывод о наличии тех или иных функциональных групп из тетраэдров [SiO4] и о координационном состоянии некоторых катионов-модификаторов.

Лабораторная работа 5. Экспериментальный метод подбора состава тяжелого бетона

Цель работы – закрепление теоретических знаний по классической технологии бетона, получение практических навыков по подбору состава бетона на заводах ЖБИ, где используются местные сырьевые материалы и приготовляются смеси с практически постоянными удобоукладываемостями. Результатом работы должна быть зависимость прочности бетона (Rб) от его состава на местных материалах при заданной удобоукладываемости бетонной смеси.

Методика проведения работы

Работу выполняют 4 звена. Каждое звено подбирает составы бетона с заданным цементно-водным отношением (Ц/В), например, 1,5; 2,0; 2,5; 3,0. Звено, получив задание с определенным Ц/В, проводит расчет состава бетона:

- Подбирает определенный расход воды по графику С.А. Миронова или по таблицам (л на м3).

- Подсчитывает объем цементного теста (VЦТ) в бетонной смеси с заданным Ц/В (л на м3)

- Используя полученное значение VЦТ с заданным Ц/В, рассчитывает абсолютно плотный объем смеси заполнителей (Vабс) по формуле

,

где - абсолютно плотный объем заполнителей, л на м3

- Рассчитывает массовую долю песка и крупного заполнителя с различными отношениями песка (П) к крупному заполнителю (К.З.), равными чП, которые могут колебаться в пределах 0,35-0,7, например, 0,4; 0,5; 0,55; 0,6.

,			(К.З)чп,

где К.З. – массовая доля крупного заполнителя, кг;

- плотность песка, кг/л;

- плотность крупного заполнителя, кг/л;

- абсолютно плотный объем заполнителей, л;

П – массовая доля песка, кг;

чП – отношение массы песка к массе К.З.

- Каждое звено, имеющее заданное Ц/В, приготавливает замес бетонной смеси (8-10 л) с рассчитанным расходом компонентов бетона, где чП – равно минимальному из принятых в расчетах, например чП1=0,4, и измеряет удобоукладываемость смеси.

- Затем смесь снова перемешивают с добавлением песка (Пn), чтобы получить новое большее значение чП, например, равное 0,5. Масса добавленного песка (П1) подсчитывается по формуле  (кг)

чп(К.З)-Пn-1,

где n – порядковый номер замесов.

Для того, чтобы сохранить соотношение между объемами цементного теста и смеси заполнителей, добавляют соответственно воду и цемент. Количество добавок воды и цемента подсчитывается по уравнениям (кг)

(Ц/В+ц);		Ц/В.

Полученную смесь с добавленным песком, цементом и водой перемешивают и определяют ее удобоукладываемость.

чопт

Рис.5.1 - Зависимость удобоукладываемости

от соотношения песка и крупного заполнителя

- Для определения оптимального соотношения (чопт) песка и крупного заполнителя производят 4-5 добавок песка, цемента и воды, каждый раз увеличивая чп .При каждой добавке смесь перемешивают и определяют удобоукладываемость. После этого строят график зависимости удобоукладываемости от чп (рис. 5.1). Определяют оптимальное чопт по лучшей удобоукладываемости смеси.

- При найденном оптимальном для каждого Ц/В значении чопт при необходимости добиваются требуемой удобоукладываемости, корректируя состав количеством цементного теста или песком и крупным заполнителем.

- Каждое звено рассчитывает скорректированный состав бетона с заданным Ц/В и чопт и изготавливает образцы, которые после надлежащего хранения испытывает на следующем занятии на прочность при сжатии. При формовании образцов необходимо удостовериться в соответствии расчетной средней плотности свежеуложенного бетона фактической средней плотности, определив её.

- После испытания бетонных образцов каждое звено представляет данные по оптимальному значению чопт, прочности и водопотребности, полученные при заданных Ц/В и требуемой удобоукладываемости.

Полученная при испытании прочность приводится к базовому размеру образцов и к прочности в 28-дневном возрасте. Эти данные и служат основой для построения графика (рис. 2).

На графиках по оси абсцисс откладывают Ц/В, а по оси ординат - прочность бетона , водопотребность (В) и  чопт.

Ц/В

3

чопт

В

Водопотребность, л

Прочность при сжатии, МПа

210

200

190

180

ч

0,6

0,5

0,4

ОК(Ж)=const

Рис. 5.2 - Зависимость свойств смеси и бетона от цементно-водного отношения

На основании графика 2 приводится диапазон получения прочности бетона на данных материалах и конкретные составы бетона для заданных прочностей.

Оборудование и принадлежности

Весы торговые  до 10 кг, байки для замесов, кельмы, стандартный конус с насадкой, виброплощадка лабораторная, стандартный прибор для определения жесткости, прибор для определения жесткости в формах, пресс 50-100 КН для испытания формы 10х10х10 см, набор стеклянной и металлической посуды, металлические линейки, кельмы, металлический стержень-штыковка,  16 см.

Порядок выполнения работы

Работа рассчитана на три занятия. На первом занятии производится расчет состава бетона каждым звеном для заданного Ц/В, при одной удобоукладываемости смеси и определение оптимального значения  и фактической удобоукладываемости смеси. На втором занятии делаются замесы бетона при чопт и, после определения удобоукладываемости смеси, производится корректировка ее. Определяется фактическая плотность смеси и формуются образцы. На третьем занятии производится испытание образцов, обработка результатов, построение сводного графика, выводы по работе, оформление отчетов.

Контрольные вопросы

- Как изменить удобоукладываемость бетонной смеси при чопт и заданном Ц/В?

- Каким образом изменяется удобоукладываемость смеси при замене гравия на щебень?

- Влияет ли крупность песка на значение чопт при заданном Ц/В?

- Когда значение чопт больше – у жестких или подвижных смесей?

Список литературы

- Производство сборных железобетонных изделий: Справочник /Г.И. Бердичевский, А.П. Васильев, Л.А. Малинина и др.; Под ред. К.В. Михайлова, К.М. Королева. – М.: Стройиздат, 1989. – 447 с.

- ГОСТ 10181.1-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний. – Введен 2000-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 25 с.

Лабораторная работа 6. Проектирование состава тяжелого бетона с поверхностно-активными добавками

Цель работы – выявить влияние химических добавок с пластифицирующим эффектом на подвижность бетонной смеси и прочность затвердевшего бетона. Определить количественное содержание добавки, которое позволяет уменьшить расход цемента без ухудшения прочностных характеристик.

Основные понятия

Одним из перспективных направлений технического прогресса в технологии производства бетона является применение поверхностно-активных добавок (ПАД), вводимых в состав бетонных смесей при их приготовлении для увеличения подвижности (удобоукладываемости), либо сокращения водосодержания смеси той же подвижности.

Чаще всего используются разжижитель С-3, пластификаторы – водорастворимый препарат ВРП-1, меласса упаренная последрожжевая барда УПБ, лигносульфаты ЛСТ, ЛСТ М, этилсиликонат натрия ГКЖ 10, метилсиликонат натрия ГКЖ 11, нейтрализованный черный контакт НЧК; воздухововлекающие – сульфанол С, смола древесная смыленная СДО, смола воздухововлекающая пековая СВП [3] (см. ГОСТ 24211-03).

Эффективность добавки зависит от минерального состава и расхода цемента, вида и количества заполнителей. Поэтому оптимальные дозировки добавок следует проверять экспериментально на применяемых материалах. Если изделия из бетонных смесей с использованием ПАД подвергаются тепловой обработке, то необходимо увеличивать продолжительность предварительной выдержки или проводить медленный подъем температуры. В жирных бетонных смесях с большим содержанием цементного теста целесообразно применять добавки пластифицирующего действия, а в тощих (жестких) бетонных смесях – воздухововлекающего.

Методика выполнения работы

Характеристика применяемых материалов, подвижность бетонной смеси и марка бетона задаются преподавателем.

Расчет состава бетона производится по методу абсолютных объемов (см. лабораторную работу 1).

- Добавку УБП вводят в виде 10%-го раствора, расход которого определяют по формулам или табл 1. На 1 м3 бетонной смеси требуется раствора (VP) при содержании ССБ:

| 0,1% | VP1 | =Ц | 0,95 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,15% | VP2 | =Ц | 1,425 |
| 0,2% | VP3 | =Ц | 1,9 |

При приготовлении экспериментальных замесов с добавкой ССБ необходимо из количества воды, определенного по контрольному замесу, вычесть то содержание воды, которое вводится в виде 10%-го водного раствора пластифицирующей добавки.

Таким образом, ВОР=ВК-VР, где ВОР - ориентировочный расход воды на экспериментальный замес при соответствующем введении добавки от массы цемента; ВК - водопотребность бетонной смеси контрольного замеса; VР -соответствующий объем водного раствора пластифицирующей добавки.

Таблица 6.1 - Определение расхода раствора ССБ

| Плотность раствора УБП, г/см3 | Концентрация раствора, % | Содержание сухого вещества в растворе, кг/л | Расход раствора на 100 кг цемента, VР при введении от массы цемента, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 1,05 | 10 | 0,105 | 0,95 | 1,425 | 1,9 |
| 1,1 | 20 | 0,22 | 0,454 | 0,681 | 0,908 |
| 1,15 | 30 | 0,33 | 0,303 | 0,455 | 0,606 |

- Объем лабораторных замесов бетонной смеси – 4 л. В контрольном замесе необходимое количество воды вливают полностью и после приготовления смеси определяют ее удобоукладываемость (по ГОСТ 10181-2000) по величине осадки конуса. В экспериментальных замесах в 2/3 ориентировочного расхода воды растворяют необходимый объем раствора УПБ и это количество расходуют на приготовление замеса. Оставшийся  объем воды небольшими порциями вливают в бетонную смесь, чтобы обеспечить необходимую подвижность, равную подвижности смеси контрольного замеса. Таким образом, для каждого экспериментального лабораторного замеса определяется окончательный расход воды.

- У приготовленной бетонной смеси определяют среднюю плотность (по ГОСТ 10181-2000) и подсчитывают фактический объем замеса

,

где –фактический объем замеса, л;

Ц1, П1, Щ1, В1 – расходы соотвествующего компонента на пробный замес бетонной смеси, кг;

- средняя плотность бетонной смеси, кг/л.

- По фактическому объему каждого лабораторного замеса производят перерасчет всех материалов на 1 м3 бетонной смеси

; ; ; ,

где Ц, П, Щ, В – расход цемента, песка, щебня (гравия), воды экспериментального состава, кг на м3.

- Из приготовленной бетонной смеси формуют не менее 3-х образцов размером 10х10х10 см, которые до испытания либо твердеют в естественных условиях, либо подвергаются тепловлажной обработке.

- У затвердевших образцов перед испытанием на сжатие определяют массу, замеряют геометрические размеры и подсчитывают среднюю плотность бетона.

Прочность бетона на сжатие, определенная в возрасте к дней приводится к возрасту 28 дней (по логарифмической зависимости) и к базовому размеру образца (масштабный фактор).

- По результатам испытания образцов строят графические  зависимости водопотребности смеси, средней плотности и прочности бетона от цементно-водного отношения и процентного содержания вводимой добавки УБП (рис. 6.1).

Строят графики (типа рис. 6.1) для каждого содержания добавки и для вывода анализируют их, сравнивая с контрольным замесом без добавки).

1,5

1,75

23

2,25

2,5

Ц/В

3,25

Плотность бетона, ( б  ), кг/м3

Расход воды (В), л

Прочность бетона (R   ), МПа

В

Rб

28

б

Рис. 6.1 - Зависимость свойств смеси и бетона от Ц/В

(при введении х % добавки)

- Выводы. Оптимальной считается такая дозировка добавки, при которой требуется меньшее количество воды для обеспечения необходимой удобоукладываемости смеси и получается  большая прочность бетона по сравнению с контрольным замесом. По графикам, представленным на рисунке, определяют такую дозировку добавки, которая удовлетворяет этим требованиям.

В экспериментальном составе бетонной смеси, который обеспечивает повышение прочности бетона, можно сократить расход цемента. Экономия цемента (%) от введения в бетонную смесь оптимального количества добавки ССБ составит

,

где Ц – расход цемента в контрольном замесе на 1м3 смеси, кг;

Ц1 – требуемый расход цемента в экспериментальном замесе с оптимальным содержанием добавки, который обеспечит заданную прочность бетона; определяется по формуле:

Здесь В – расход воды в данном экспериментальном замесе, л;

Ц/В – цементно-водное отношение контрольного замеса.

10. При применении других добавок порядок расчетов и проведения эксперимента тот же. Данные по плотности растворов добавки, их концентрации, содержании сухого вещества в растворе, пределов рекомендуемого процентного содержания добавки для таблицы типа табл. 6.1 принимаются по [1, 2].

Оборудование и принадлежности

Торговые весы с набором разновесов, набор мерной посуды – стеклянной и металлической, емкости для перемешивания, стандартный конус, лабораторная виброплощадка, мастерки, формы кубы с ребром 10 см, пресс гидравлический 50-100 кН, металлическая линейка, металлический стержень-штыковка.

Порядок выполнения работы

Работа рассчитана на три занятия. На первом занятии производят расчет состава бетона без добавки, с добавками в количестве 0,1; 0,15; 0,2% от массы цемента. На втором – изготовляют замесы – контрольный без добавки и экспериментальные с различным содержанием ССБ. По контрольному замесу определяют фактическую подвижность бетонной смеси. В экспериментальных замесах определяют водопотребность, обеспечивающую необходимую подвижность бетонной смеси, установленную по контрольному замесу. На третьем занятии определяют прочность затвердевшего бетона, его плотность, выявляют состав, обеспечивающий повышенную прочность, и для данного состава производят расчет возможной экономии расхода цемента.

Контрольные вопросы

- С какой целью в состав бетонной смеси вводятся поверхностно-активные добавки?

- Каков принцип действия пластифицирующих добавок?

- Каков принцип действия воздухововлекающих добавок?

- Почему пластифицирующие добавки проявляют лучшее действие в «жирных» бетонных смесях?

- Почему воздухововлекающие добавки проявляют лучшее действие в «тощих» смесях?

- Почему при применении ПАД необходимо либо увеличить время выдержки изделий перед ТВО, либо обрабатывать их «мягким» режимом»?

- Почему вводя ПАД можно экономить расход цемента?

Лабораторная работа  7.  Назначение оптимальных составов бетонов с золой

Цель работы – определение состава бетона заданной прочности с оптимальной дозировкой золы.

Основные понятия

Золы ТЭЦ представляют собой продукт обжига минеральной части угля, причем обжиг (сжигание угля) производится в измельченном состоянии. В итоге зола состоит из мелких (1-80 мм) и большей частью сферических частиц. Она содержит окислы  SiO2 (35-70%), Al2O3 (5-30%),  Fe2O3 (2-20%),  CaO (1-45%), и других соединений. При повышенном содержании CaO зола обладает гидравлической активностью (способностью твердения самостоятельно), при пониженном – пуццоланической активностью (т.е. способностью твердеть в присутствии Са(ОН)2. Кроме того, частицы золы могут улучшать гранулометрию твердых частиц бетонной смеси, выполняя роль микронаполнителя. В итоге при введении золы в бетоны удается сократить расход цемента и песка. Эффективность введения золы зависит от ее свойств: химической активности, зернового состава, водопотребности, а также от режима твердения бетона. В условиях тепловой обработки эффективность применения золы возрастает (происходит температурная активизация золы при температуре 90-95С).

Ориентиром для определения дозировок золы в бетоне может служить положение о том, что содержание тонкодисперсных частиц в бетоне (цемент + наполнитель) должно составлять 450-500 кг/м3. Появление пятого компонента – золы в бетоне осложняет нахождение оптимального состава бетона. На кафедре строительных материалов разработана методика назначения составов бетона с золами [1], которая излагается ниже.

Методика выполнения работы

Учитывается зависимость оптимального расхода золы от расхода цемента, подбор ведут для двух контрольных смесей с высоким и низким В/Ц (например, 0,5 и 0,8). Эти составы подбираются обычным способом [2] или могут быть заданы преподавателем.

- В каждый состав рассчитываются 2-3 дозировки золы (в диапазоне 50-100-150-200-300 кг). При этом можно считать, что оптимальная дозировка золы должна дополнять расход цемента до ~500 кг/м3. Зола вводится взамен песка при постоянном расходе цемента. Рассчитывается абсолютный объем, занимаемый вводимой золой ( золы = 2,2 г/см3), и на этот объем уменьшается расход песка в смеси.

,

где  – уменьшение расхода песка, кг на м3;

– дозировка золы в конкретный состав, кг на м3.

и –  истинная плотность песка и золы, кг/л.

- При введении золы подвижность смеси следует сохранять постоянной, для чего приходится добавлять воду. Формование и твердение контрольных образцов с золой производится по обычной схеме. Но температуру изотермии при пропаривании следует повысить с 80 до 90°С, а длительность изотермического прогрева с 6 до 8-9 часов. Это позволяет лучше выявить химическую активность золы (разумеется, если такой режим удастся реализовать на производстве). Образцы испытываются после пропаривания и в 28-суточном возрасте.

При обработке результатов по полученным данным строятся: зависимость прочности бетона от дозировки золы по которой определяется оптимальная дозировка золы. Если дозировки золы приняты правильно, прочность бетона имеет максимум, а соответствующая ему дозировка золы является оптимальной (рис.1);

зависимость дозировки золы от Ц/В (рис.7.2);

прирост водопотребности смеси от расхода золы (рис.7.3);

Прочность, МПа

10

20

30

100

200

300

2

1

Зола, кг/м3

зависимость прочности от Ц/В для бетона без золы и с оптимальными дозировками (рис.7.4).

Зла, кг/м3

100

200

Ц/В)х

1

1,5

2

Цементно-водное отношение

Зх

| Рис.7.1- Зависимость прочности бетона от расхода золы: 1 – В/Ц = 0,8; 2 – В/Ц = 0,5 | Рис. 7.2 - Зависимость оптимального расхода золы от Ц/В |
| --- | --- |

Зола, кг/м3

100

200

Зх

10

20

+В,л/м3

300

30

20

30

40

1,5

1

(Ц/В)х

(Ц/В)исх

2

1

Цементно-водное отношение

Прочность, МПа

| Рис. 7.3 - Влияние расхода золы на водопотребность смеси | Рис.7.4 - Зависимость прочности бетона от Ц/В: 1 - бетона без золы; 2 – бетон с золой |
| --- | --- |

- Полученные зависимости позволяют перейти к назначению оптимальных составов бетона с золой. Исходными являются составы бетонов, в которые планируется введение золы. Определяется Ц/В – равнопрочного бетона с золой (см. рис.4), по его величине – оптимальный расход золы (см. рис. 2), а по расходу золы – Зх +вх – увеличение (Ц/В)х водосодержания смеси с золой (см. рис. 3). Расход щебня принимается такой же, что и в исходном составе. Расход цемента находится по принятому Ц/В, расход песка – по уравнению абсолютных объемов, по известным расходам воды, цемента, золы и щебня.

- По результатам сравнения исходного и найденного состава с золой делается вывод об экономии цемента в равнопрочных бетонах.

Оборудование и принадлежности

Торговые весы с набором разновесов, набор мерной металлической и стеклянной посуды, сферические чашки с лопатками  для перемешивания, встряхивающий столик с малым конусом, формы-балочки 3х4х4х16 см, пресс гидравлический 50-100 кН, линейки стальные, металлический стержень-штыковка диаметром 16 мм.

Порядок выполнения работы

Занятие 1. Обсуждение теоретических основ работы, расчеты состава бетона с золой.

Занятие 2. Проведение опытных замесов, формование образцов.

Занятие 3. Испытание образцов, построение зависимостей, назначение оптимальных составов бетонов с золой. Выводы.

Контрольные вопросы

- Что такое зола?

- Почему введение золы в бетон позволяет снижать расход цемента?

- Чем объясняется химическая активность золы?

Список литературы

- Бетон и железобетон. 1988. - № 1. – С. 31.

- Рекомендации по применению в бетонах золы, шлака и  золошлаковой смеси тепловых электростанций /НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1986. – 80 с.

- ГОСТ 310.4-81*. (СТ СЭВ 3920-82).Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. – Взамен ГОСТ 310.4 – 76; введен 1983-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – с. 14.

4.  ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний. – Введен 200-01-01. М.: Изд-во стандартов, 2000. – 25 с.

Лабораторная работа 8. Оценка физико-механических свойств бетонных и керамических строительных материалов

Цель работы:

Неразрушающие методы контроля  прочности бетона

Неразрушающие методы контроля прочности обеспечивают быструю и надежную оценку состояния материалов и конструкций, что очень важно для инженеров строительных  специальностей, деятельность которых связана с технической эксплуатацией зданий и сооружений. Одним из главных направлений в области капитального строительства на современном этапе является реконструкция зданий и сооружений. Связанная с этим необходимость обследования технического состояния объектов реконструкции, исследование физико-механических характеристик строительных материалов непосредственно в зданиях и сооружениях требуют дополнительного совершенствования неразрушающих методов контроля. Действующими стандартами предусмотрен контроль прочности бетона в конструкциях без их разрушения на предприятиях строительной индустрии, что по сравнению с обычными механическими испытаниями позволяет быстро производить не только выборочные испытания, но и осуществлять сплошной контроль качества всей продукции.

В настоящее время существует очень много способов испытаний непосредственно в изделиях и конструкциях:

- испытание бетона в конструкциях методом местных разрушений (огнестрельный метод, испытание на отрыв);

- испытание бетона приборами механического действия (определение поверхностной твердости, испытание на упругий отскок и др.);

- электронно-акустические методы (ультразвуковая дефектоскопия, импульсные и резонансные приборы);

- рентгеновские и радиометрические методы (радиационная дефектоскопия, рентгеновские аппараты, изотопный метод);

- магнитные и электромагнитные методы испытаний.

- комплексные методы;

- статистические методы.

Неразрушающие методы контроля применяют для установления прочности бетона на сжатие, которая определяется как функция , где хi – механическая или физическая характеристика бетона, полученная опытным путем.

Механические методы предусматривают определение прочности R по результатам измерения приборами механических характеристик хi с использованием тарировочных графиков и таблиц. Метод пластической деформации основан на зависимости между прочностью бетона и размерами отпечатков на бетонной поверхности, которые получают путем надавливания штампа под действием пресса (статическая нагрузка) или под действием удара (динамическая нагрузка). Склерометры позволяют определить прочность по  величине отскока при ударе о бетон. Физические методы основаны на зависимости прочности бетона от физических характеристик:

- ультразвуковые приборы основаны на измерении времени распространения ультразвука в бетоне и базы прозвучивания, по которым рассчитывают скорость ультразвуковой волны (Vy3) и .

- радиоизотопные приборы основаны на определении плотности (ρ0) по интенсивности -излучения и по ранее установленным зависимостям.

При использовании приборов неразрушающего действия большое значение играет их тарирование. При тарировании образцы материала испытывают приборами неразрушающего контроля, а затем подвергают разрушению на гидравлическом прессе. На основе полученных результатов строят тарировочный график (или составляют таблицы) зависимости предела прочности при сжатии R от показаний тарируемого прибора хi: .

Каждый из неразрушающих методов дает сведения только о некоторых свойствах материалов, не может быть универсальным и полностью заменить механические испытания. В связи с этим наиболее полные и объективные результаты могут быть получены при комплексном использовании физических и механических методов контроля. Это позволяет определить структуру материала, его однородность, выявить дефекты в конструкции, получить сведения о физико-механических свойствах материалов. Использование статистических методов контроля прочности бетона расширяет наши представления о критериях качества материалов.

Определение прочности бетона методом ударного импульса.

Для определения прочности, твердости, выявления неоднородности структуры бетона используют электронный измеритель прочности бетона ИПС-МГ4  (рис.8.1).

Контроль прочности может производится по результатам испытания контрольных образцов размером не менее 100х100х100 мм или по результатам определения прочности бетона  в изделиях и конструкциях.

Рисунок 8.1 -  Измеритель прочности бетона  ИПС-МГ4.

Прибор обеспечивает определение прочности в диапазоне 3-100МПа с погрешностью ±10% при температурах  -10…+40оС, относительной влажности воздуха до 80%.

Принцип работы прибора основан на измерении параметра акустического импульса, возникающего на выходе склерометра при соударении бойка о поверхность контролируемого материала. Прибор выполнен в виде двух блоков:

- блок электронный;

- склерометр (преобразователь).

Испытания в лаборатории производятся на образцах-кубиках размером 100×100×100мм на боковых поверхностях (по направлению бетонирования). Образцы зажимаются в прессе с усилием 30±5кН (3000кгс). Расстояние между точками испытания должно быть не менее 15мм, а от края образца – не менее 50мм. Число испытаний на участке – не менее 10, поверхность на участке испытания должна быть гладкой. В случае необходимости используют зачистку поверхности образца абразивным камнем. Места нанесения удара необходимо выбирать по возможности между границами крупного заполнителя.

Порядок испытаний:

-   подключают склерометр к электронному блоку и включают питание;

- располагают склерометр таким образом, чтобы усилие прикладывалось перпендикулярно к испытываемой поверхности. Склерометр должен опираться на три точки. Усилие прижатия должно быть таким, чтобы в момент нажатия на спусковой крючок и соударения бойка с бетонной поверхностью не происходило отрыва опорных точек под действием реактивных сил.

- нажатием спускового крючка приводят в действие склерометр, при этом полученный результат автоматически записывается в память прибора для дальнейшей обработки. Цикл измерений состоит из 10-15 замеров.

- после выполнения последующего замера автоматически производится обработка измерений, а на индикаторе дается конечный результат прочности бетона, МПа.

- при большом разбросе данных необходимо повторить испытания.

За окончательный результат принимают среднюю прочность бетона, определяемую как среднее арифметическое значений прочности испытуемых образцов.

Определение прочности бетона переносным

прессом  ВМ-П-2.0.

Для определения прочности бетона в конструкциях и контрольных образцах используют переносной пресс ВМ-П-2.0 с максимальным усилием на штоке 50кН. Прибор реализует метод отрыва со скалыванием, основанный на зависимости усилия вырыва фрагмента бетона от прочности на сжатии. Прибор обеспечивает определение прочности в диапазоне 10-50МПа (классы бетона В10-В50) с погрешностью измерения ±2%. Наибольшая крупность заполнителя в бетоне 40мм.

Порядок испытаний:

- в специально заготовленный шпур размерами 25×25мм закладывают анкерный элемент;

- устанавливают пресс на поверхность бетона с помощью реверсной приставки-опоры;

- прессом нагружают равномерно возрастающим усилием анкерный элемент до требуемой нагрузки или до отрыва;

- снимают показания прибора и определяют среднее арифметическое трех измерений.

Определение прочности бетона склерометром ОНИКС-2.5.

Склерометр ОНИКС-2.5 является универсальным измерителем прочности строительных материалов – бетона, кирпича, раствора, композитов и т.п. при технологическом контроле качества, обследовании зданий, сооружений и конструкций.

Рис 8.2 - Склерометр  ОНИКС-2.5.

В приборе реализован двухпараметрический метод измерения (ударный    импульс + отскок), повышающий достоверность результатов. Это позволяет в 1,5…2 раза сократить количество ударов серии, необходимой для получения заданной точности. Прибор состоит из двух основных блоков (рис. 8.2):

- электронный блок;

- датчик – склерометр.

Прибор предназначен для работы при температуре окружающей среды -10…+400С, при максимальной относительной влажности 90% и атмосферном давлении 86…106 кПа. Диапазон измерений прочности, МПа, 3…30; 5…100. Погрешность, % - 8. Программа компьютерной обработки позволяет обеспечить перенос результатов в компьютер, их сохранение, просмотр, выборку из полученного массива, математическую и статическую обработку серии до 15 измерений, графическое изображение результатов.

Порядок работы

Подсоединив датчик-склерометр к электронному блоку, производят взвод ударного механизма специальной кнопкой, после чего производят удар. Установка датчика в точку контроля производится одновременно со взводом ударника. Точки располагают на ровной чистой поверхности, расстояние между ними – не менее 15 мм, расстояние от края испытываемого образца или конструкции – не менее 50 мм. Серия состоит из 10…15 измерений.

Студенты выполняют эту работу в лаборатории на образцах с размерами 150х150х150 мм или непосредственно в конструкциях – при обследовании зданий и сооружений.

Контрольные вопросы.

- Что такое бетон?

- Назовите основные виды бетонов?

- Что такое марка и класс бетона?

- Назовите основные компоненты бетона?

- Как оценить пригодность песка для бетона?

- Как оценить пригодность крупного заполнителя для бетона?

- Какова цель подбора состава бетона?

- Сущность расчета состава бетона по методу абсолютных объемов?

- В чем заключается экспериментальная проверка расчета состава бетона?

- Назовите основные методы неразрушающего контроля прочности бетона.

- назовите приборы механического действия для определения прочности бетона.

- Какие вы знаете физические методы исследования бетона.

- В чем заключается статистический метод контроля прочности бетона?

- Что такое «однородность бетона по прочности», и каким показателем она характеризуется?

- Что такое марка и класс бетона.

Лабораторная работа 9. Технико-экономическое сравнение бетонов из умеренно-жестких и подвижных смесей

Цель работы – изучение влияния удобоукладываемости бетонных смесей на свойства равнопрочных бетонов, плотность и прочность.

Основные понятия

Разнообразие видов конструкций и способов формования железобетонных изделий делает необходимым применение смесей разной удобоукладываемости при равной прочности бетона.

Свойства бетона зависят от правильности подбора его состава. Расчет состава бетона ведется по методу абсолютных объемов.

- Определяется водопотребность смесей по графику Миронова с учетом характеристики смеси и материалов (В, л на м3).

- По формуле Боломея-Скрамтаева определяется цементно-водное отношение

ARц(Ц/В-0,5)

где – марочная прочность бетона, МПа;

А – коэффициент качества заполнителей;

RЦ – марка (либо активность) цемента, МПа.

- По расходу воды и цементно-водному отношению подсчитывают расход цемента (кг на м3)

- Определяется объем цементного теста

где  - объем цементного теста, л;

- истинная плотность цемента, равная 3,1 кг/л.

По объему цементного теста определяется  - коэффициент раздвижки зерен крупного заполнителя (гравия или щебня) по графикам или таблицам.

- Вычисляется расход щебня и песка на 1 м3 смеси

где КЗ – расход крупного заполнителя (гравия или щебня), кг/м3;

П – расход песка, кг/м3;

, объем межзерновых пустот (пустотность) крупного заполнителя, в долях единицы;

- насыпная плотность крупного заполнителя, кг/л;

- плотность зерен крупного заполнителя, кг/л;

- истинная плотность песка, кг/л.

- Производится пересчет материалов на замес (4-7 л) и результаты записываются в таблицу

Таблица 9.1 - Состав бетона

| Расход материалов, кг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на 1 м3 бетона |  |  |  | на замес |  |  |  |
| Ц | В | КЗ | П | Ц | В | КЗ | П |

Таблица составляется на все рассчитанные группой (подгруппой) студентов составы.

Методика эксперимента

Подгруппе (10-12 чел.) задаются 4 состава: две удобоукладываемости и две марки бетона для каждой смеси. Характеристика материалов.

Отвешенные щебень, песок перемешиваются в смоченном водой противне (байке). Всыпается цемент, и сухие материалы снова перемешиваются. Затем вливается отмеренное количество  воды и смесь энергично перемешивается до однородного состояния. Определяется стандартным образом удобоукладываемость (подвижность – по осадке конуса, жесткость – по времени на стандартном приборе при вибрации). В случае необходимости производится корректировка смеси с доведением ее до требуемой подвижности.

При удобоукладываемости ниже требуемой добавляется цементное тесто, при расчетном цементоводном отношении. При удобоукладываемости выше требуемой добавляются крупный и мелкий заполнитель в расчетном соотношении. Добавляются постепенно по 5-10% от первоначальных значений. После повторного определения удобоукладываемости определяется средняя плотность смеси в 1-2-литровом цилиндре с уплотнением на виброплощадке.

Из смеси формуются образцы в количестве 24 шт., подписываются и ставятся на естественное твердение или в камеру ТВО (тепловлажной обработки). Все результаты тщательно заносятся в таблицу или тетрадь.

В возрасте 7 суток естественного твердения или после ТВО производится испытание образцов и расчет средней плотности бетона в 7 и 26-дневном возрасте.

где  - прочность бетона в возрасте n дней, приведенная к базовому размеру образцов 15 см, Па;

N – разрушающая сила, Н;

А – площадь поперечного сечения образца, м2;

- масштабный коэффициент.

Для образцов с ребром 7 см =0,85; с ребром 10 см =0,95.

Пересчет на марочную прочность бетона ведется для естественного твердения по логарифмической зависимости

где  - прочность при сжатии в n-дневном возрасте, МПа.

Бетон после тепловлажностной обработки (ТВО) набирает около 70% марочной прочности. В этом случае

Строятся графики зависимости прочности и плотности бетона от цементно-водного отношения, водоцементного отношения, зависимость  расхода воды от удобоукладываемости смеси.

Делаются выводы об изменении расхода цемента и экономичности бетона при изменении удобоукладываемости бетонных смесей.

Оборудование и принадлежности

Весы торговые  до 10 кг, байки для замесов, мастерки, стандартный конус с насадкой, виброплощадка лабораторная, прибор для определения жесткости смеси, пресс 50-100 КН для испытания формы 10х10х10 см, стальные линейки, кельмы, металлический стержень-штыковка,  16 см.

Порядок выполнения работы

Работа рассчитана на три занятия. На первом производится расчет составов бетона разной прочности при смесях разной удобоукладываемости. На втором занятии – приготовление и испытание смесей с доведением их до требуемой удобоукладываемости и формование образцов. На третьем занятии – испытание образцов, обработка результатов, построение зависимостей, выводы по работе.

Контрольные вопросы

- От чего в первую очередь зависит удобоукладываемость бетонной смеси?

- Как повысить удобоукладываемость смеси, не меняя прочности бетона?

- Как снизить удобоукладываемость смеси, не меняя прочности бетона?

- Как увеличить прочность бетона, не меняя его удобоукладываемости?

- Как определить подвижность, жесткость бетонной смеси?

- На основании каких предпосылок выведены формулы для расчета крупного и мелкого заполнителя?

Список литературы

1. Производство сборных железобетонных изделий: Справочник /Г.И. Бердичевский, А.П. Васильев, Л.А. Малинина и др.; Под ред. К.В. Михайлова, К.М. Королева. – М.: Стройиздат, 1989. – 447 с.

- ГОСТ 10181.1-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний. – Введен 2000-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2000-. 25 с.

- ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Метод испытаний. – Введен 2000-01-01. – М.: Издательство стандартов, 2000. – 25 с.

Лабораторная работа 10. Определения спекаемости глинистого сырья

Цель работы: Исследование процесса поведения глинистого сырья в обжиге.

Приборы и материалы: 1. Высушенные изделия в виде кубиков и плиток. 2. Печь для обжига изделий

Порядок выполнения работы: Испытуемые образцы (кубики и плиточки), высушенные до содержания остаточной влажности порядка 3 – 5 % обжигают при температурах 900, 950, 1000, 1050°С и т. д. до тех пор, пока после обжига на изделиях не будут обнаружены признаки пережога (деформация образцов, вспучивание, сильное остеклование и т. д.). При каждой температуре обжигают не менее трех образцов. Образцы, которые уже были обожжены при какой-то другой температуре, обжигать 29 нельзя. Образцы, как правило, обжигают в силитовых печах или в керосиновом горне. В процессе обжига температуру повышают со скоростью 2 градуса в мин и при конечной температуре выдерживают их в течение 30 мин. Охлаждение естественное, продолжительностью не менее 10 часов. После обжига каждый образец следует тщательно осмотреть, отмечая при этом местонахождение образцов в печи; цвет и равномерность его распределения по черепку; трещины; изменение формы вследствие различной усадки, что может происходить из-за неравномерного распределения температуры в печи; деформацию или оплавление образцов, связанные с пережогом. Особенно следует уделять внимание описанию внешнего вида испытуемых образцов, так как это позволяет судить о целом ряде свойств используемого сырья и его пригодности для различных отраслей керамической промышленности. Так, например, для фарфоро-фаянсовой промышленности требуются глины, черепок которых получается белого или очень близкого к белому цвету без мушек. Для производства лицевого кирпича, плиток для полов и гончарного товара черепок после обжига должен иметь равномерную, приятную для глаза окраску. Для огнеупорных изделий окраска черепка не существенна, изделия могут иметь неравномерную окраску и мушки, а в некоторых случаях даже небольшие выплавки. Деформация (а также появление трещин при спекании) обычно связана с большим значением усадки; она является одним из признаков, свидетельствующих о целесообразности отощения глины.

Лабораторная работа 11. Контроль степени спекания глин и керамических масс

Цель работы: Исследование степени спекания глин и керамических масс.

Контроль процесса спекания глин и керамических масс осуществляется по изменению плотности (пористости) и механической прочности изделия.

А) Определение кажущейся плотности, открытой пористости и водопоглощения обожженных изделий. При известной массе тела определение кажущейся плотности сводится к измерению его объема, включая объем всех его пор. Для определения объема существуют различные методы и приборы (волюмометры), принцип работы которых основан:

а) на вытеснении испытуемым образцом несмачивающей жидкости;

б) на гидростатическом взвешивании образца, предварительно насыщенного жидкостью, не взаимодействующей с испытуемым материалом и обладающей хорошей смачивающей способностью.

В России наибольшее распространение получили методы насыщения и гидростатического взвешивания, позволяющие одновременно определять кажущуюся плотность, открытую пористость и водопоглощение (ГОСТ 2409-84 на огнеупорные материалы).

В качестве пропитывающей жидкости для обожженных материалов и изделий, не подвергающихся гидратации, обычно используют воду. Необожженные образцы и материалы, взаимодействующие с водой, чаще пропитывают керосином.

Приборы и материалы: 1. Обожженные образцы. 2. Технические весы. 3. Приспособление для гидростатического взвешивания. 4. Вакуумная установка для насыщения образцов жидкостью. 5. Электрическая плитка. 6. Сушильный шкаф. 7. Сосуд для кипячения образцов с решетчатой подставкой. 8. Эксикатор. 9. Для насыщения водопроводная питьевая вода либо керосин. 10. Штангенциркуль. 11. Пресс гидравлический. 12. Съемные опоры для испытания на изгиб.

Порядок выполнения работы: В соответствие с ГОСТ 2409-95 используют образцы объемом 50 - 200 см3 , вырезанные или отколотые от изделий с частичным сохранением наружной корочки. В лабораторной практике допустимо использование специально изготовленных образцов строгой геометрической формы (кубической или цилиндрической), или отколотых кусков меньшего размера. Образцы или куски материала обдувают сжатым воздухом либо очищают жесткой волосяной щеткой от пыли, высушивают в шкафу до постоянной массы и хранят в эксикаторе. Кусковые образцы не должны содержать трещин и острых углов. Подготовленные образцы в количестве не менее трех взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. Для насыщения пор образцов жидкостью применяют кипячение либо метод вакуумирования. Оба метода дают примерно одинаковые результаты, однако вакуумирование требует меньше времени и поэтому предпочтительно. Для насыщения кипячением сухие взвешенные образцы помещают на подставке с отверстиями в сосуд, который постепенно заливают водопроводной водой с таким расчетом, чтобы уровень воды на 2 - 3 см перекрывал поверхность образцов. Образцы кипятят в течение 2 - 3 часов. Испарившуюся часть воды необходимо возмещать, так как кипячение образцов, не полностью погруженных в воду, приводит к существенным ошибкам. После кипячения образцы охлаждают в воде до комнатной температуры. Для насыщения вакуумированием сухие взвешенные образцы помещают в вакуумную ячейку, присоединенную к вакуум-насосу.

После откачки воздуха (остаточное давление 15 - 20 мм рт. ст.) ячейку соединяют с сосудом, содержащим воду или керосин. Под действием разрежения жидкость поступает в сосуд, насыщая поры образцов. Когда образцы покроются слоем жидкости, ее прекращают подавать, отключают вакуум-насос и ячейку соединяют с атмосферой. Образцы, насыщенные жидкостью, на воздухе и в погруженном состоянии, взвешивают на гидростатических весах (рисунок 11.1). При взвешивании в погруженном состоянии образец помещают на легкую сетчатую подставку или подвешивают проволочной петлей. Перед взвешиванием образца уравнивают чашки с подвесным устройством. Для взвешивания на воздухе образца, насыщенного жидкостью, предварительно влажным отжатым полотенцем удаляют с его поверхности избыток жидкости. После каждых 10 - 15 таких операций ткань повторно отжимают. Взвешенные образцы снова помещают в жидкость и хранят в ней до завершения всех расчетов.

Рисунок 11.1 – Гидростатические весы для определения водопоглощения, кажущейся плотности и открытой пористости

а - с использованием квадрантных или электронных весов без нижнего подвеса; б - с использованием коромысловых весов; 1 - чашка весов; 2 - квадрантные или электронные весы; 3 - рамка подвеса; 4 - нить подвеса металлическая; 5 - сосуд для гидростатического взвешивания; 6 - стакан с образцом.

При использовании для насыщения образцов керосина необходимо предварительно определить его плотность с точностью до 0,001 г/см3 . При определении пористости и плотности малых спекшихся образцов для повышения точности результатов образцы рекомендуют взвешивания проводить на аналитических весах. Величину водопоглощения и открытой пористости подсчитывают с точностью до 0,1 %, величину кажущейся плотности - с точностью до 0,001 г/см3 . Водопоглощение W, открытую пористость По и кажущуюся плотность ρ подсчитывают по следующим формулам:

где: m - масса сухого образца при взвешивании на воздухе, г; m1 и m2 - масса образца, насыщенного жидкостью, при взвешивании, соответственно на воздухе и в жидкости, г; ρi - плотность использованной жидкости, г/см3.

Результаты определений сводят в таблицу.

Рекомендуемая литература

- Производство сборных железобетонных изделий: Справочник /Г.И. Бердичевский, А.П. Васильев, Л.А. Малинина и др.; Под ред. К.В. Михайлова, К.М. Королева. – М.: Стройиздат, 1989. – 447 с.

- Красовский П.С. Физико-химические основы формирования структуры строительных материалов. Уч. пос./П.С.Красовский –Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2003.- 95 с.

- Батраков В.Г. Модифицированные бетоны./В.Г.Батраков. -М.: Стройиздат, 1990.-395 с.

- Молюкова Н.И., Егембердиева Г.А., Нургожаев К.Х. Аналитическая химия. Качественный анализ. Алматы, КазГАСА, 2000,27с

- ГОСТ 10181.1-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний. – Введен 2000-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2000. – 25 с.

- Бетон и железобетон. 1988. - № 1. – С. 31.

- Рекомендации по применению в бетонах золы, шлака и  золошлаковой смеси тепловых электростанций /НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1986. – 80 с.

- ГОСТ 310.4-81*. (СТ СЭВ 3920-82). Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии. – Взамен ГОСТ 310.4 – 76; введен 1983-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 1985. – с. 14.

- ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний. – Введен 200-01-01. М.: Изд-во стандартов, 2000. – 25 с.

- Производство сборных железобетонных изделий: Справочник /Г.И. Бердичевский, А.П. Васильев, Л.А. Малинина и др.; Под ред. К.В. Михайлова, К.М. Королева. – М.: Стройиздат, 1989. – 447 с.

- ГОСТ 10181.1-2000. Смеси бетонные. Методы испытаний. – Введен 2000-01-01. – М.: Изд-во стандартов, 2000-. 25 с.

- ГОСТ 10181-2000. Смеси бетонные. Метод испытаний. – Введен 2000-01-01. – М.: Издательство стандартов, 2000. – 25 с.

- ГОСТ 2409-95. Метод определения кажущейся плотности, открытой и общей пористости, водопоглощения. – Минск.: Издательство стандартов, 1995. – 22 с.