Ф.7.03.-03

Сейтказенова К.К.

5В071200- Машина жасау мамандықтарының студенттеріне  «Құю өндірісінің технологиясы» пәнінен курстық жұмысты  орындауға арналған

Әдістемелік нұсқау

Шымкент,  2017

Ф.7.03-03

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

М.Ауезов атындағы Оқтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

«Механика және Машинажасау» кафедрасы

Сейтказенова К.К.

5В071200- Машина жасау мамандықтарының студенттеріне  «Құю өндірісінің технологиясы» пәнінен курстық жұмысты  орындауға арналған

Әдістемелік нұсқау

Оқыту формасы: күндізгі

Шымкент,2017ж

УДК669.621.785

621.7+621.9

Құрастырған Сейтказенова К.К.-д.т.н., доцент

«Құю өндірісінің технологиясы»  пәні бойынша курстық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Шымкент. ОҚМУ.2017 ж-с.

Әдістемелік нұсқау  «Құю өндірісінің технологиясы»   пәнінің оқу жоспарына және бағдарламасына сәйкес құрылған.

Әдістемелік нұсқау 5В071200 мамандығының студенттеріне арналған; сонымен қатар басқа техникалық мамандықтардың студенттері үшін қолдануға болады.

Рецензенттер      Сейтханов Н.М.- к.т.н. доцент М.Ауезов атындағы  ОҚМУ

Баспаға тексеріп және ұсынуға Мж/еМ кафедрасымен (№ 5   хаттама            28.11.2017г) және МжМГІ факультеттің  әдістемелік комиссиясымен (№    хаттамасы        2017ж) берілді.

Баспаға М.Ауезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен ұсынылды,  №      хаттамасы     2017 ж.

©  М.Ауезов атын. Оңтүстік- Қазақстан мемлекеттік университеті,    2017 ж.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе…………………………………………………………......................

1.  Мақсаттары мен міндеттері, дағдылар және құзыреттілік.....................

I. Түсіндірме жазба…………………………………………………………..

II. Графикалық бөлімі………………………………………………………..

Ұсынылған әдебиеттер тізімі……………………………………………….

Кіріспе

Құю өндірісі – металдарды өңдеу технологиялық әдістерінің бірі болып табылады. Құю өндірісінде алдын-ала дайындалған қалыпқа балқыған сұйық металды құю арқылы құйма деп аталатын өнім алынады. Құйма көп жағдайда одан әрі механикалық жону арқылы дайын бөлшекке айналатын дайындама есебіндегі өнім болып саналады.

Техниканың   дамуы  құйылған дайындаманың  сапасына қойылатын талаптарды талап етеді. Қазіргі заманғы құймалардың жоғары және реттелетін механикалық қасиеттері, физикалық және химиялық сипаттамалары, сондай-ақ қабырғаның қалыңдығы мен массасы ең жоғары дәлдіктегі болуы керек. Қазіргі уақытта, құйма материалдарды жоғары тұтынуына қарамастан, олар өндірістің ең көп әмбебаптығы мен пішіндеудің қарапайымдылығын қамтамасыз ете отырып, құйма үлгілерді құйып алудың басым көпшілігін (70-75% дейін) алады.

Құю әдісі арқылы массасы бірнеше граммнан жұздеген тоннаға дейін тартатын, өлшемдері бірнеше сантиметрден ондаған метрге дейін жететін, қалындығы 0,5-500 мм шамасындағы пішіні өте күрделі құйма бөлшектер жасалады.

Құйма жасауға құюдың әртүрлі әдістері қолданылады. Олар – құм-балшық қалыпқа құю, қабыршақ қалыпқа құю, балқитын үлгі бойынша құю, кокильге құю, центрден тепкіш күшпен құю және т.б. әдістер. Осылардың әрқайсысын қолдану үшін өндіріс көлемін, құйманың өлшемдерінің дәлдігі мен бет тазалығына қойылатын талаптарды, экономикалық тиімділікті басшылыққа алу керек.

Құю өндірісінің өнімі ретінде құйманың сапасы құю өндірісі технологиясының әр кезеңінде біртіндеп қалыптасады. Сол себепті құйма жасау технологиялық үрдісінің жекелеген амалдарын, оларда қолданылатын материалдар мен жабдықтарды жетік меңгеру құю өндірісін оқудағы басты мақсат.

Ең көп тараған әдіс - құм-балшық қалыпқа құйып құйма жасау. Оның себебі аталмыш әдістің басқалармен салыстырғанда қарапайым, әмбебап және арзан болуында.

Бірқолданбалы деп аталатын құм-балшық қалыпта құйма жасаудың технологиялық үрдісі мынадай кезеңдерден тұрады: құйма жасау технологиясын әзірлеу, үлгі жинағын жасау, қалып және өзекше қоспаларын дайындау, құю қалыбы мен өзекшелерді жасау, металл қорытпасын балқыту, қалыпқа металл құю, құйманы қағымдау, оны тазалау және сапасын бақылау.

Құю өндірісі дайындалуы күрделі конфигурациялы аз припусками өңдеуге кесумен және жақсы механикалық қасиеттерді алуға мүмкіндік береді. Құйылған дайындамалар дайындаудың технологиялық процесі механикаландырылған және автоматтандырылған, бұл құнын төмендетеді.Қазіргі заманғы ғылымның жетістіктері көптеген жағдайларда  түбегейлі өзгерту процесін күрт ұлғайтуға, жаңа өнімділігі жоғары машиналар мен автоматтарға мүмкіндік береді. Бұл өнім сапасы мен өндіріс тиімділігін  арттыруға көмектеседі.

1.  Мақсаттары мен міндеттері, дағдылар және құзыреттілік

«Құю өндірісінің технологиясы» пәні бойынша курстық жобаның негізгі мақсаты бір қабатты құм мен саз балшықтастарында құю технологиясының мәселелеріне тәуелсіз шығармашылық шешімдердің дағдыларын қалыптастыру болып табылады.

Курстық жұмыс - осы тақырыпқа сәйкес жобалау дағдыларын қалыптастыруды қамтамасыз ететін «Құю өндірісінің технологиясы» кәсіптік білім берудің академиялық пәндері бойынша білімін біріктіруге, тереңдету мен жинақтауға бағытталған студенттердің өзіндік жұмысының бір түрі. Ол осы пән бойынша алынған теориялық білімдерді толықтыруға арналған және студенттерге технологиялық процестерді және қажетті технологиялық есептерді әзірлеуде қосымша техникалық дағдыларды, сондай-ақ техникалық және жобалау құжаттамасын жасау дағдыларын үйрету.

Курстық жұмыс - студенттің өзіндік жұмысы туралы есеп беру нысаны, оның ішінде аналитикалық, графикалық және есептеу бөліктері.
Курстық жұмыстың мақсаты - ұсынылған пәндер бойынша кәсіби проблемаларға өзіндік шығармашылық шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыру.
Курстық жұмыстың міндеті студенттің белгілі бір оқу пәндеріне жинаған білімін, дағдыларын және дағдыларын жүйелеу, біріктіру, тереңдету және кеңейту болып табылады.

Түсіндірме жазбада келесі есептеулер келтірілген: қосылма мен құю жүйесінің, қалыпты толтыру кезінде қажетті жүктің есептері. Курстық жұмыстың графикалық бөлігінде A4 форматындағы үш сызба орындалды: бөліктің сызбасы, модель сызбасы, құйылатын дайындығы жағдайында құрастырылған пішіннің сызбасы.

2.Курстық жұмыс   тапсырманы жұмыс  жетекшісі береді.

Курстық жұмыстың бастапқы деректері: бөлшектің жұмыс сызбасы, осы бөлшектің жұмысының мақсаты мен жағдайын басшылықпен көрсету; құю өндірісінің табиғаты; құю әдісі - бұл тапсырмада құйма алу тәсілі көрсетіледі. Жұмысты орындаған кезде елдің озық кәсіпорындарының стандартты технологиялық процестерін пайдалану қажет. Технологияны әзірлеу процесінде нормативтік-техникалық құжаттаманы: МЕСТ, ТЖ, техникалық нұсқаулар және нормативтерді қолдану қажет.

Курстық жұмыстың мәтіні келесі негізгі формальды талаптарға сай болуы керек :

• құрылымның анықтығы;

• берілетін ақпараттың дұрыстығын

• материалды таныстырудың анықтығы мен қысқа болуы;

3. Курстық жұмысты орындау тәртібі

1. Қалыптау әдісін таңдау

2. Қорама және үлгінің ажырамасын таңдау

3. Қалыптау еңістерін таңдау

4. Өзектерді құрастыру  және өзектік белгілерді таңдау

5. Қалыптау қоспасын таңдау

6. Өзектік қоспаны таңдау

7. Өзектерді жасау үшін қажетті жабдықтарды таңдау

8. Қолданылатын жабдықтарды негіздеу

9. Құйманың дәлдігінің параметрі және механикалық өңдеудің әдіптері

10. Құюжол жүйесін таңдау және есептеу

11. Қалыптағы құйманың салқындату уақытын есептеу

12. Опокалардың жүктелуін есептеу

Қолданылған әдебиеттер тізімі

I. Түсіндірме   жазба

Түсіндірме жазбаның  есептік көлемі 20 ... 25 A4 парағы қолжазбалық немесе баспа мәтінінің болып табылады.

Мәтін қағаз парағының бір жағына орналастырылуы керек. Курстық жұмыстың кестелері өрістердің келесі өлшемдеріне ие болуы тиіс: сол жақта кемінде 30 мм, оң жақта кемінде 10 мм, жоғарғы жақта кем дегенде 15 мм,  төменгі жақта 20 мм кем емес. Курстық жұмыстың түсіндірме жазбасындағы парақтар жоғарғы оң жақ бұрышында араб цифрларымен нөмірленеді. Сонымен қатар, мәтіннің аяғына дейін нөмірлеудің аяғына дейін құрылды. Мұқаба бет мәтіннің беттерінің жалпы нөмірленуіне кіреді. Мұқаба беттің нөмірі орнатылмаған.

Есептік түсіндірме жазбасы мына мазмұнға сәйкес келуі тиіс:

а) титул парақшасы;

б) шығыс мәліметтеріне сәйкес техникалық курстық жұмыс тапсырмалары;

в) жұмыстың мазмұны;

ғ) кіріспе;

д) дайындамаларды алу  әдісін негіздеу;

е)бөлшектерді дайындау маршрутына сәйкес технологияны  өткізу;

ж)дайындамаларды жобалау;

з)құю жұйесін есептеу;

и)құю қалыпты  жинау;

Әр студент курстык жұмыс бойынша жеке тапсырмаларды қабылдап орындайды және, оған бөлшектердің эскизін енгізеді, бөлшектердің өндірістік типі мен даярлау бойынша техникалық талаптарды қадағалап отыратын болады. Тапсырма қабылданған бланкттық формаға сәйкес рәсімделуі тиіс.

Құйма конструкциясы модельді үлгіні алудың ыңғайлылығын қамтамасыз етуі керек, ол ең аз үлгілік ажырандың, алынбалы бөліктер мен өзектердің арқасында сәйкес жеткізілетін болады.

Белгіленген талаптарға сәйкес ауытқулар болып тұрса онда бөлшектердің құрылымына сәйкес қойылатын сұрақтарды енгізуіміз қажет.

Құйманың қалыпта орналастыруын таңдау.

Қалыптау – бірқолданбалы құю қалыптарын жасау процесі. Бұл құймаларды жасаудың технологиялық циклының, негізінен сапасын анықтайтын, еңбекті көп қажет ететін және жауапты кезеңі. Қалыптау процесі төмендегідей болып табылады:

- қалыптағы үлгінің жұқа баспасын және иілгіштігі,газөткізгіштігі және басқа да қасиеттеріне байланысты қажетті беріктікті  алуға мүмкіндік беретін қоспаны тығыздау ;

- газ құю қалыптастырған  қуыстан шығуды жеңілдету үшін желдету арналары түрінде құрылғы;

- құйма үлгісін ажырату;

- өзектерді орнатумен қоса қалыпты өңдеу және жинау.

Құю  кезінде құйма орналастыруын тандауда  негізгі міндет – оның ең маңызды беттерін  ақауларсыз алу.

Өзектерді қолдану арқылы құйма тік орналасуы мүмкін (1а-сурет) және көлденең орналасуы (1б-сурет). Бұл дайындау нұсқасына сәйкес жасалатын кемшіліктер, технологиялық тік орналасу түрін күрделендіреді, және бұл дайындау нұсқасының кемшілігі болып табылады.

Құймалардың тік орналасқан нұсқасын таңдай отырып қалыпқа сәйкес жасаймыз, ондағы таңдалған жағдайға сәйкес жазық қалыпты жинау өлшемдері таңдалған беттік мүмкіндіктерге сай қамтамасыз етіледі, сонымен қатар өзектерді сенімді түрде қатыру мен жоғарыдан келген металдарды біріктіру арқылы орналастырылады, сонымен қатар қалып биіктігінің кемуіне сәйкес қоспа шығымын кемітуге мүмкіндік береді, берілген мәліменттермен қамтамасыз ету үшін аз жоғары көлемге сәйкес жасалады.

а) көлденең  орналасуы                                            б) тік орналасуы

1сурет. Құйма орналасуының  түрлері.

а  орны таңдалып алынды, себебі ол ең технологиялық және ұтымды.

Үлгімен қалыптың ажырандасын таңдап біріктіру

Құю уақытында  құйманың орналасуын  таңдаудағы негізгі тапсырма  құйма ақауларысыз жауапты бет алу.

Жоғарғы және төменгі жартықалыптың жанасу беттерін қалыптың ажырама беттері деп атаймыз.Ол үлгіні ажыратуға және қалыпқа өзекті орнатуға қажет.

Ажыраманы дұрыс таңдамаған жағдайда құйма конфигурациясының бұрмалануы, қалыптау және жинаудың қиындатылуы мүмкін.

Төменгі мен жоғарғы жартылайқалыптың жанасу бетін қалыптың ажыранды беті деп аталады. Ол қалыпқа өзектерді орнату үшін және үлгіңі нығыздалған қалыптау қоспасынан алу үшін қажетті. Ажыранды бет  жазық және фасонды болуы тиіс.

Қалып ажырамасын таңдау оның конструкциясын және үлгінің ажырамасын, өзекті қолданудағы қажеттілікті,қалыптау еңістерінің мөлшерін, опокалардың өлшемдерін және т.б анықтайды. Егер ажырандасының беті дұрыс таңдалмаса, құйманың конфигурациясы бұрмалануы мүмкін, құю мен жинаудың негізсіз асқынуы.

Құрылымдық форманы анықтау жалғағыштардың формасын анықтауға байланысты және жалғау модельдеріне, оған міндетті түрде біліктерді пайдаланған жөн,  қалыптың иілу көлемі, құмдардың өлшемі мен және т.б. Жалғағыштардың бетін дұрыс таңдамаған жағдайда құймалардың құрылымы бұрмаланады, қалыптап жинақтау анықталмаған күйде ауытқиды.

Таңдалған қалыптың ажырама беті келесі талаптарды қанағаттандырады:

- құю барысында ажырама бетін горизонтальды етіп орналастыру керек;

- қалыптаудың тиімділігін және үлгінің кедергісіз ажыратылуын қамтамасыз ететін, ажырама беттер саны минимальды болу керек;

- ажырама беті, мүмкіндігінше, құймадағы өзек санының минималды болуын қамтамасыз етуі керек.

Механикалық өңдеуге кеткен әдіптер

Барлық құймалардың бетін өңдеу механикалық әдіптерге сәйкес жасалады. Әдіп шамасы қалыптау әдісі мен бетті өңдеу тазалығы, сонымен қатар құйма шамасымен және өзіндік өңдеу  бетімен байланысты болып келеді.

Қолмен қалыптауға  қарағанда, машинамен қалыптау түрі жіберілетін үлкен құйма дәлдікке сәйкес аз әдіп беріледі. Бетттік қарастырылатын біршама әдіптер үшін қандайда бір құймалар жоғары бағытталатын болады, олар көпнесе метал қоспаларымен ластанып отырады.

МЕСТ 26645-85 бойынша барлық қорытпаларды тәртіппен дәл құю қажеттілігі жасалады.

Қалыптау еңістерін таңдау

Қалыптау еңістерінің мақсаты – үлгінің қалыптан ешбір ақаусыз шығуы. Қалыптау еңістерін құйма қабырғасының қалыңдығын жоғарылату, төмендету және бір мезгілде екеуінде орындау арқылы алуымызға болады. Бірінші типті еңістер қабырғасының қалыңдығы 8 мм болатын өңделетін және өңделмейтін беттере, ал үшінші типті еңістер –  қалыңдығы   12 мм үлкен, биіктігі 100 мм шамасындағы қабырғаларды болады; қалған жағдайларды екінші типті еңістер қолданылады.

Егер бөлшек конструкциясында конструкциялық еңістектер қамтамасыз етпейтін болса, құю үлгілердің жұмыс беттерін қалыптан еркін алу үшін немесе өзек жәшіктен өзекті киратпай  шығару үшін  қалыпты еңістіктер беріледі.

Еңістіктің шамасы қабырғаның биіктігіне, үлгінің материалына және қалыптау әдісіне байланысты.

Өзектерді құрастыру  және өзектік белгілерді таңдау

Өзектер саны құйманың сериялық шығарылымын ескере отырып анықталады. Жеке және ұсақ сериялы өндірісте, құймалардағы өзектер саны минималды болғаны ойға қонымды. Ішкі қуыстарды дөңбектер арқылы, шығыңқы бөліктерін – ажырамалы бөліктер арқылы орындайды. Ірі және массалық өндірісте күрделі өзектерді бірнеше бөліктерге дөңбектеген, өзектерді дөңбектермен және ажырамалы бөліктермен ауыстырған ойға қонымды.

Құйма бетіндегі өзек орындалатын бөлігінде келесі ережелерді негізге алған жөн:

- қалыпқа өзекті  ыңғайлы әрі қатесіз орнатуды қамтамасыз ету және ондағы қуыстың барлық өлшемдерін қадағалау қажет;

- егер құймада арнамен жалғасқан екі қуыс болса, онда ол қуыстарды екі арнамен өңдеу керек;

- өзектердің газ өткізетін арналарында, жоғарғы белгілерінде шығатын жерлері немесе басқа өзектермен желдеткіш жүйелері болуы керек;

- өзек жәшігінің ажырамасы, өзекті толтыру беті, мүмкіндігінше, тегіс болуы қажет;

- өзектік жәшіктерді дайындауға аз шығындалуды қамтамасыз ету.

Құю өзеқтерді ерекше технологиямен жасалған және модельден алынбайтын құюдағы тесіктер мен қуыстарды шығаруға арналған құйма элементтер деп аталады. Өзектер көбінесе кептіруден кейін өздерінің беріктігін арттырады және газ өндіруді азайтады.

Алдын ала қажеттілікті анықтау мүмкіндігі тесікті алу үдерісі арқылы орындалады және сондағы құйма бөліктерімен де, үлгі көмегімен алынатын болады. Өзек саны, құймалардын тесіктерін, олардың жеке элементтерін және құю жүйесінің  элементтерін құйма өндіру сериясын ескере отырып анықталады.

Өзектерді қалыпта белгілеу дәлдігі өзекті белгісінің  өлшемдері және пішіні арқылы қамтамасыз етіледі,  олар өзек өлшемдерін, қалыптау тәсілдерін ескере отырып  МЕСТ 3212-92 бойынша тағайындалады.

Қалыптау қоспасын таңдау

Автоматты түрдегі құм пресс DISA типті ұсақ құймалардың қалыптау қоспасының құрамы :

Айналым қоспасы: 92-95%

Кварцті құм: 5-8%

Бентонит: 1.2-2.0%

Қоспалар: крахмалды 0.05-0.10%

Қоспаларын физико-механикалық және технологиялыққасиеттері:

Қысуға беріктігі: 0.17-0.21 Н/мм2

Ылғал мөлшері: 3.1-3.5%

Жалпы ұсақ-түйек мазмұны: 11.0-13.0%

Белсенді бентониттің құрамы: 7.0-8.0%

Газөткізгіштік: кемінде 100 дана

Қоспаларға қойылатын импульсті нығыздауға тән анайы талаптар өте жоғары:қоспаны жұмсартудың бастапқы деңгейі(г/см3), қоспаның аққыштығы, нығыздалуы, қоспадағы белсенді бентонит пен ылғалдың болуына қажеттілік.Оңтайлы ылғалдылық мөлшері2.5%болып есептеледі.Бұл пішін учаскелерінің бұзылуына әкелуі мүмкін,  бірінші кезекте болвандар мен оған іргелес жатқан аймақтардың дұрыс құйылмауына әсер етеді. Қоспаның нығыздалуы 45% үлкен болса, қоспалардың қабырғаларының нығыздалуының жетіспеуіне әкелуі мүмкін.

Өзектік қоспаны таңдау

Жаппай және көп сериялы құйма өндірісінде құю өзектерін дайындау процестері "суық" түрде, тікелей жабдыққа әсер ететін немесе газөткізгіш катализаторлар арқылы орындалады.

Құю барысында өзектер қалыппен салыстырғанда үлкен термиялық және механикалық әсерге ұшырайды, сондықтан қалыптау қоспасына үлкен талаптар қойылады.

Құрғақ сырықты жай-күйі мен үстірт қаттылығы пішін қарағанда беріктігі жоғары болуы тиіс. Ылғал тартқыштық стерженьді қоспалар бар шағын кызуға төзімділік, иілгіштік, қалыптауғадымқыл кезінде үлкен болуы тиіс.

Қолданылатын жабдықтарды негіздеу

Түрлі құю балқытпаларынан жасалатын фасонды құйманың негізгі массасын бірретқолданбалы құм балшық қалыпқа құяды. Осындай нысандарын пішін бөліктерін алу үшін қажетті арнайы судна кемені жабдықтауды модельді алу үшін пайдаланады, өзектер мен олардың құрастырмалары. Жинақ модель жарақты мыналарды қамтиды: үлгілік модельдері мен олар бойынша дайындау үшін пішін бөліктерін дайындау процесінде бақылау үшін арналған жәшіктер плиталар, опоктар, тоңазытқыш, жинау, сондай-ақ қосылу үшін штырьдар опок стерженьді өзектер құрылғылар нысандары және басқа құралдар.

Модель дегеніміз құю қалыптарын алуға арналған айлабұйым. Машинамен өңделетін қалыптауды моделін құрастырып жатыр, олар үшін арнайы бөлінген тақталарға пішінді тақталармен деп атайды. сериялық өндіріске арналған құюға темір плита (Жоғарғы тарапқа да ол бір ғана орналасқан үлгісі қойылатын бекітеді болттармен) біржақты пайдаланамыз.

Сериялық өндіріс жағдайында құймаларды алғанда  металл модельдері және плиталар пайдаланады.. Олар мынадай басымдықтарға ие: төзімділігі, үлкен дәлдігі және одан да көп жұмыс беті тегіс. Машинамен өңделетін қалыптауға пайдаланады, ол кезде оларды белгілі бір талаптар қояды конструкциясы мен сапасы пішінді жарақты. Автоматты жолдарында белгіленетін арнаулы машинамен өңделетін кезінде қалыптауға арналған модельдік плиталар жақтау ауысымдық пайдаланады.

Модельді плитаның конструкциясы берілген модельді комплект арқылы алынатын, жартықалып пен құйманың конструкциясы дайындалатын негізінен машинаның типіне байланысты.

Сериялық өндіріс жағдайында осы құймалар өндіру үшін қолданылады және металл өндірісіне арнал қалыптауды автоматты импульсті желілерін. Мұндай опокалар қабырғасы бар желдеткіш тесіктердің тастаған жоқ. Ерекшелігі болып табылады, яғни олардың өзара ауысуын желілері үшін арналған қалыптауды опок автоматты емес төбесінен металл өндірісіне әртүрлі. Төменгі опока төлкелер штырьдарды бекітетін үшін бар. Жоғарғы опока конустық тесіктері бар, оларда штырьдар бекітіледі.

Құюжол жүйесін таңдау және есептеу

Құюжол жүйесі құйманың берілген орнына үздіксіз, біртекті және тыныш құйылуын қамтамасыз етуі қажет. Құюжол жүйесінің конструкциясы металл ағынымен ауаның сорылуын доғаратын жағдай жасауы қажет. Құюжол жүйесі металл ағынына түскен барлық металл емес материалдарды ұстап қалуы тиіс. Құюжол жүесінің тағы бір негізгі функциясы-қалыптың берілген уақытында толтырылуы:егер металл  қатты жылдамдықпен құйылса қабырғаларының шайылуы болады, ал өте баяу жылдамдықта құйылса металл суып, дұрыс құйылмайды.

Қалыптың толтырылуы құйманың ауаны жұтуын, оның қышқылдануын және қышқыл қабатының түзілуінің алдын алу үшін ағынның турбулизациясыз тыныш өтуі қажет.

Болаттар үшін құюжол жүйесін есептеу

Қосылманы есептеуді  Пржибыла Й әдісі арқылы жүргізіледі.

Қосылманың көлемі

Vп=,                                                                   (1.1)

мұндағы β – қосылма көлемінің шөгіндік қаяу көлеміне қатынасы (Vп/Vр);

− шөгіндік қаяудың қалыптасуына қатысатын балкыманың көлемдік шөгуінің бір бөлігі;

Vо− қоректендіру түйінінің көлемі.

1 кесте бойынша балқыманың шөгу қасиеттерін сипаттайтын параметрлер мағынасын анықтаймыз:=0,045; β= 9.

Құйма жол жүйесін  тұрғы, қожыдыс, зумпфа мен 4  қоректендіргіш  арқылы жоспарланады.

Құю жүйесінің ең төменгі элемент қимасын есептеу

Болат құймаларға тән ұлғайып отырған құйма жүйесі үшін, яғни ΣFст < ΣFшл < ΣFпит немесе Fmin = ΣFcт

(1.2)

Q- металдың  қалыпқа құйылатын массасы,

τ- құю ұзақтығы;

μ- шығын коэффициенті

ρ- құйылатын металдың тығыздығы;

g=980 см/с² еркін түсу үдеуі;

Нр – металдың  қалыптағы орташа қысымы,см.

Мүмкін болатын ақаулар түрлері мен оларды болдырмау шаралары

1.Шөгіндік қаяу және кеуектілігі.

2. Газ қаяуығы мен кеуектілігі.

3. Жарықтар ыстық және суық.

4. Күйік .

Газдың  кеуектілігі. Сіңірілетін газдардан туындаған металдағы жұқа қабықшалар немесе тесіктер, содан кейін оларды кристалдану  кезінде босатып алу.

Газ қаяуығы. Қаяулар тігісте немесе құймаларда, балқу металдан қатайту кезінде газ арқылы пайда болады. Газ қаяулары жеке түрде кездеседі немесе металда қаяулар  жинақталып кездеседі.

Болдырмау шаралары  - металдың құю кезінде  температурасын жоғарылату,  және өзек пен қалыптың газ өткізгіштігін  жоғарлату.

Суық жарықтар.  Салқын жарықтар немесе салқын құйма металдарында, ішкі тартылыс әсерінен шамадан тыс пайда болады, оларды отырғызу арқылы пайдаланамыз. Жиі пайда болатын формалар едәуір қатты немесе құймалардың құрылымына сәйкес келмейді. Болдырмау шаралары – құймалардың әр түрлі бөліктеріндегі температурасының айырмашылығына сәйкес төмендетіп отыру.

Ыстық жарықтар – құйма қабырғаларының ажырауы тұйіршіктің  шекарасы бойынша. Сынық беті қышқылданады. Болдырмау  шаралары  -  өзек пен қалыптың икемділігін көбейту, металдың құю температурасын төмендету.

Күйік – құм қоспалары мен құймалы метал, құйманың жоғарғы бетіне жабыстырылған. Болдырмау  шаралары  – металдын құю температурасын және  құю ұзақтығын  төмендетеміз.

Шөгіндік қаяу – құйма деңесіндегі ашық немесе жабық қуысы. Болдырмау  шаралары  - құю жүйесінің тиімді құрылуы және құйманы қанағат көректендіру.

II. Графикалық бөлімі

Курсттық жұмыстың графикалық бөлімін қаламмен немесе қара фломастермен қолмен сызуға болады, ал құйма бөльшектердің сызба бөліктерін түрлі тусті қаламмен немесе фломастермен сызу керек ЭВМ деген графикалық құрылғы арқылы.

Сызбаның масштабы МЕСТ 2.301-78 ге сай болу керек. Сызбадағы жазу сызықтар, шаманы түсіру- МЕСТ 2.303-78, МЕСТ 2.307-78, МЕСТ 2.309-78.

Жазулар, техникалық талаптар мен кестелер сызбаларда осы стандарт талаптарына сәйкес орындалады МЕСТ 2.316–68 шрифтпен МЕСТ 2.304–81. МЕСТ 2.316–68 шрифтпен МЕСТ 2.304–81. Мәтіндік жазбалар сызбаларда тиіс қысқартулар деген сөздерден қоспағанда, жалпыға бірдей белгіленген қосымшасында болу керек МЕСТ 2.316–68. Кестелер мен мәтін алаңында сызбаның параллель орналастырады негізгі жазулар болады. Арасындағы мәтін бөлігі және негізгі жазуларр арасында  суреттер, кестелер орналастыруға жол берілмейді

Бірге біртекті және жақын сипаты бойынша талаптарды техникалық талаптар баяндайды. Әрбір тармақ техникалық талаптарды жаңа жолдан жазады. Техникалық талаптардың пункттері нөмірленуі керек. "Техникалық талаптар"  деп тақырыпша қойып жазбайды.

Әр парақта жиынтық графикалық құжаттарды келтіреді негізгі жазу, оны орналастырады оң жақ төменгі бұрышына бойымен ұзын жақтары есепке алынады. Ресімдеу мысалы, негізгі жазулар үшін сызбалар келтірілген.

Құю қалыбының элементтерінің сызбасы

Ережесі графикалық элементтерін орындау құю қалыптарын және құймалардың реттелген МЕСТ 3.1125–88.

Өндірістік жағдайларда графикалық бейнесі құю қалыптарының элементтерін нобай картасында орындайды. Графикалық кескіні элементтерін құю қалыптарының орындауға ескерілген көшірмесін сызбаның бөлшектерінде сызуға рұксат беріледы. Бұл ретте, өйткені негізгі жазу қазірдің өзінде толтырылған дайындау кезінде сызбаның бөлшектерін, оған қатысты немесе еркін өрісте сызба қояды қосымша мөртабан, онда көрсетеді тегі және қолы әзірлеуші және нормобақылау, сондай-ақ тиісті күндер және басқа мәліметтер.

Курстық жұмыста жол берілмейді орындауға қосымша мөртабан сияқты қолдың және әзірлеуші сызбаның бөлшектер, және әзірлеуші технологиялар, және нормобақылау қойылады коэффициенті және сол тұлғалар.

Сызықтық формадағы элементтердің графикалық тәртіпке сәйкес орындалуы:

1) Құю кезінде ұсынылатын құймалардың формасы мен жалғағыш модельдерін белгілеу.

МФ – жалғағыштарын әріптік мәндермен белгілеу (2.1сурет) сәйкес заңмен аяқталады, сынық штрихпунктирленген сызығы мен көрсетілген қималардың формасы жалғағыш модельімен жасалатын болады.  Жалғағыш бағыты негізгі тегіс сызықты көрсетеді, нұсқармен шектеледі және жалғағыш сызығына перпендикуляр болып келеді. Белгіленген түрдегі кесілген модельдер үшін тек жалғағыштардың Ф формасын (2.2 сурет) пайдаланамыз.

Н (төмен) және В (жоғары) әріптерімен құймалардың мәндік формасын құйма түріне сәйкес жасайтын боламыз. Әріптерді нұсқағышқа сәйкес орналастырады, ол жалғағыш формасының бағытын көрсетеді (2.1–2.3суреттер).

2.1сурет. Жалғағыш модельдері үшін жасалатын жалғағыштардың модельдік және формалық үлгісі:

а – тікелей тегіс жалғағыштар үшін; б – сынық тегіс жалғағыштар үшін.

Егер құйма көлденең жағдайға сәйкес қалыптастырылатын болса, ол тік түрге сәйкес құйылады, онда құймалардың жоғары және төмен нұсқағыштарының әріптік мәні қойылмайтын болады, ал параллель құйма жасау кезінде көлденең негізгі сызықтар жүргізілетін, бағыттағыштармен шектеледі. Нұсқағыштардың алдына әріптік жоғарыдан төмен әріптік мәндері қойылатын болады (2.3сурет).

2.2сурет. Жалғағыш модельдері үшін жалғағыштардың моделі мен формасының бейнеленуі.

2) Әдіптердің бейнеленуі.

Механикалық өңдеу әдіптері тегіс жіңішке қызыл сызықтар арқылы бейнеленеді. Әдіптердің көлемін бөлшектердің беттік кедір бұдырлық кезінде немесе сызықтық өлшемі кезінде және көлемдік иілімі кезінде белгіленетін сандық заңы арқылы жасалатын болады. (2.4сурет).

2.3 сурет. Бірнеше жалғағыштардың формасы мен үлгісі.

Сандық әдіптердің көлемі тек белгіленеді (2.5 сурет), құймаларды механикалық әдіппен өңдеу біршама күрделі емес түрде жүргізілетін болады. Көрсетілген технологиялық әдіптерді белгілеу сандық әріптік белгілермен жасалады «плюс» (+) немесе «минус» (–) әріптерімен Т (технологиялық әдіп), сызықтық сөрелерден алып шығу немесе сызықтық өлшемдерді жалғастыру арқылы ұсынылатын болады, егер оларды сызықтық өлшемге сәйкес орналастырмасақ та болады ( 2.5 сурет).

2.4сурет.Механикалық өңдеу арқылы жіберілетін әдіптердің бейнеленуі.

Саңылау шұңқырлары немесе т.б., құйма бөлшектерін орындау кезінде, тегіс жіңішке қызыл түспен сызық арқылы сызатын боламыз(2.4–2.5суреттер).

3) Өзектің  белгіленуі мен суреттемесі.

Өзектердің белгіленуі мен олардың ұстағыштары, өзекк-ұстағыштары, (2.6–2.8 суреттер) жеңіл бөлінетін кіріс диафрагмаларын бөлу мен сызба маштабына сәйкес белгіленетін модельдердің бейнеленуі жіңішке көк түсті сызық арқылы беріледі. Егер сызбада бөлшектер бейнесін жақын түрде орналастыратын болсақ онда олардың белгіленуі өзек маштабында көрсетіледі, сонда бөлшектерді жалғау немесе оларды масштабқа сәйкес белгілеу мүмкіндігі туады ( 2.7 сурет).

Өзектердің контуры мен оларды белгіленуін жүргізе отырып минималды санын белгілеу, содай ақ контур арқылы ұсынылатын модельдік комплектерді дайындау үшін бұл қажетті түрде қамтамасыз етіледі, ондағы өзектердің орналасуы мен белгілердің өлшемдеріне сәйкес жасалады.

2.5сурет. Технологиялық әдіптердің бейнеленуі.

Контурлық сызықтарды келесідей штрихталау өзектерді кеспелеу арқылы жүргізіледі, сызықтың ұзындығы – 3–30 мм. Штрихты жүргізу тәртібі – МЕСТ 2.306–78 бойынша жасалады. Өзек белгілеріндегі көрінбейтін контур мен шығарылатын өзекті жүргізу арқылы, олардың формаларының орналасуы күрделі түрге сәйкес жасаланатын болады. Біршама үлкен өлшемдерге сәйкес (2.8 сурет) тек бір сызықты жүргіземіз, ондағы бейнелену, есептік қалыптау иілімдерін жүргізу арқылы ұсынылатын болады. Өзекктердің белгіленген өлшемдері мен білік аралық саңылаулардың белгіленуі мен МЕСТ 3606–80 бойынша модельдері таңдалатын болады.

Өзектің әріптік мәні ст. мен тәртіптік номері, мысалы: ст.3 (2.6 сурет). Минималды қажеттілікке сәйкес өзекті орналастыру номері, көлемдік бейнелеуді бірдей түсіндіру үшін ол да жеткілікті. Бағыттаушы өлшемдеріне сәйкес, 2.6 суретте келтірілген өзек қорапшаларын біріктіру және көрсету.

2.6 сурет. Өзектердің бейнеленуі мен олардың өлшемдері.

2.7 сурет. Өзек белгілерінің бейнелену.

Тегіс негізгі сызық арқылы көрсетілетін модельдердің шешілмелі бөліктерінің сызығына жанасу; алынатын модельдік бөліктері ОЧМ әріптері арқылы белгіленеді және сол номер тәртібіне сәйкес жасалады (2.8сурет). Егер бір бөлігін белгілейтін болсақ, онда тәртіптік номері қойылмайды.

2.8 сурет. Моделдердің алынатын бөліктерін бейнелеу.

4) Құю  жүйенің бейнеленуі мен белгіленуі.

Құю жүйесін орындау масштабы кезінде  бейнеленетін бөлшектер тегіс жіңішке қызыл түсті сызық арқылы бейнеленетін болады (2.9–2.10 суреттер). Құю жүйесіндегі элементтердің тоғысуы штрихталмайды.

2.9 сурет. Құю жүйесін бейнелеу.

Құю жүйесінде әр элементтің тоғысуы қажетті белгіленген көлем арқылы квадраттық сантиметірмен тоғысады, ондағы элементтердің саны мен аудан соммасына сәйкес жасалады.

«Косылма» сөзінің алдына орналастырылатын сызықтық жүктемелерді тәртітік сөре номеріне сәйкес косылма арқылы белгілейтін боламыз. Егер құйма кезінде бірнеше бірдей кірістерді орнататын болсақ, онда оларға бірдей номерлерді иелендіреді немесе сызықтарды сөрелерге енгізгенен кейін кіріс номері белгіленген жалпы орналастырылатын сан бойынша жалпы түрдегі косылма арқылы белгіленетін болады, бұл номер кіріс құймаларын орнататын болады (2.11 сурет).

2.10 сурет. Құю жүйесінің элементтерінің өлшемдері тәртіптік мәнге сәйкес жасалады.

Негізгі косылма контуры мен өлшемдік жүйе арқылы байланыстырылған жоспардағы мүмкін болатын сұрақтар мен құймалардың оське сәйкес құрылымы, оның контур бетіне сәйкес жасалады. Бейнеленетін косылма тегіс жіңішке қызыл түсті сызықтар арқылы бейнеленетін болады.

2.11 сурет. Кұйма сызбасында қосылманың белгіленуі

5) Тоңазытқыштардың белгіленуі мен бейнеленуі.

Тоңазытқыштағы бөлшектердің ауқымды түрде бейнеленуі тегіс жіңішке жасыл түс арқылы беріледі. Тоңазытқыштардың тоғысуы кезінде штрихталады (2.12 сурет).

а)

б)

2.12 сурет. Тоңазытқыштардың бейнеленуі: а – сыртқы; б – ішкі

Тоғазытқыштың белгілену мәні «Тоң.» сөзінен тұрады, реттік номері, тоңазытқыштардың саны, сөрелердің шығыс сызықтары арқылы қандай да бір түрге сәйкес қойылатын болады.

6) Қабырғаларының отырған кездегі бейнеленуі, тұтастырғыштар, механикалық сынамалар үшін және басқа да орындалатын технологиялық тасқындар.

Тұтастырғыш қабырғалардың отыруы (2.13 сурет) және технологиялық тәртіпке сай бейнеленетін бөлшектердің масштабы тегіс жіңішке қызыл түсті сызық арқылы бейнеленетін болады.

Жазбаға сәйке салынатын сызықтық шығыс сөрелердегі белгіленген сынамаларды құю белгіленеген түрге сәйкес жасалады.

7) Тіреушік пен қалыптағы газдарды шығаруға сәйкес арналған орындар мен олардың бейнеленуі.

Бағыттағыштардан тыс орналастырылған (2.6 сурет) ВГ әріптерімен белгіленетін (шығыс газдары) мен бағыттаушы біліктерді көрсету мен формадағы газдарды шығару болып табылады. МЕСТ 2.305–78 бойынша бағыттағыштардың өлшемдері.

а)                                                                 б)

2.13 сурет. Сызбалардың бейнеленуі:

а – қабырғаларды отырғызу; б – тұтастырғыштар

Бақылау түрі курстық жұмысты қорғау болып табылады.

Курстық жұмысты қорғау курстық жұмыс жетекшісінің тікелей қатысуымен кафедра бөлген бірнеше мұғалімдердің арнайы комиссиясында жүзеге асырылады. Қорғаныс студенттің жасаған жұмыстары мен сұрақтарға жауаптарының қысқа (8-10мин) есебін құрайды. Студент курстық жұмысты қорғауда жобаның маңызы туралы барлық түсіндірмелерді беруге міндетті. Қорғаудың нәтижесінде курстық жұмыс курстық емтихандар бойынша ағымдағы ережеге сәйкес дифференциалды бағалаумен бағаланады.

Пән бойынша аттестаттау әдістемесі

«Өте жақсы» рейтингісі 4.0 және 95-100% пайыздық сандық эквиваленті бар A рейтингісіне сәйкес келеді, ал цифрлық эквиваленті 3,67 және пайыздық үлесі 90-94%.

Бұл бағалау, егер тыңдаушы бағдарлама материалын толық игеруді көрсеткен болса және қателіктерге, дәлсіздіктерге, аудиторияда тапсырмаларды уақтылы және дұрыс орындауға жол бермеген болса, жүргізіледі; Сонымен қатар, түпнұсқа ойлау, уақтылы және кез-келген проблемаларсыз, барлық тапсырмаларды орындады, үй тапсырмаларын орындады, пәндерді оқып-үйрену барысында өздігінен қолданылатын қосымша ғылыми әдебиеттерді қолдана алды және бағдарламалық материалдарды өз бетімен жүйелеуге қабілетті болды.

«Жақсы» бағалау B сандық баламасы 3.33 және пайыздық 85-89%, B сандық эквиваленті бар және 80-84% пайызы бар B бағалары бойынша сәйкес келеді) және В - цифрлық эквиваленті 2.67 және пайызбен 75 79%.

Бұл баға, егер студент бағдарламалық материалдарды 75% -дан кем меңгерген болса), сонымен бірге жауапта қателіктер жібермей, барлық тапсырмаларды өз уақытында орындап, іргелі ескертулерсіз тапсырған, үй тапсырмасын дұрыс негізде және уақтылы үй тапсырмасын негізсіз ескертулерсіз тапсырған оқытушының нұсқауларына сәйкес қосымша әдебиеттерді пайдаланған, студенттің өзін түзететін непристанттық қателіктерге немесе іргелі қателерге жол берген, мұғалімнің көмегімен бағдарлама материалдарын жүйелеуге қол жеткізген.

«Қанағаттанарлық» бағалау С-цифрлық эквиваленті 2,33 және пайыздық 70-74% o, C, сандық- -2.0 және пайыздық құрамы 65-69% болатын С бағалауларына сәйкес келеді), С- | сандық эквиваленті 1,67 және пайыздық үлесі 60-64%, B + сандық эквиваленті 1,33 және пайыздық үлесі 55-59%, ал В - 1,0 және 50-54% пайызы бар)

Бұл баға, студенттің бақылау және зертханалық жұмыстарды орындаған кезде, кемінде 50% бағдарламалық материалдарды меңгерген жағдайда, үй тапсырмасы мұғалімнің көмегіне, коллоквиумға рұқсат етілген қателіктер мен дәлсіздіктерге, дәлсіздіктерге жеткізілуіне, ғылыми-зерттеу жұмысында белсенділік танытпаған жағдайда, оқытушы көрсеткен оқу-әдістемелік әдебиеттермен ғана шектеледі, материалдарды жүйелеуде болшин үшін қиындықтар туындады.

«Қанағаттанарлықсыз» баға С 0-ден 0-ден 49% -ға дейінгі сандық эквиваленті бар бағалауға сәйкес келеді. Бұл баға, студенттің бағдарламамен қамтамасыз етілген негізгі материалды білудегі кемшіліктерді тапқаны, пәндердің жартысынан көбін игермеген, іргелі қателіктер жасаған жауаптарында, ағымдағы, аралық және соңғы бақылау нысандарында қарастырылған жеке тапсырмаларды орындамаған, барлық негізгі жұмыс

істемеген жағдайда, бағдарламамен ұсынылған әдебиеттер.

Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1 Литейное производство: Учебник для металлургических специальностей вузов./ Под ред. Михайлова А.М. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 256 с., ил.

2 Лабораторные работы по технологии литейного производства: Учеб. пособие. А.В. Курдюмов, А.М. Михайлов, Б.В. Бауман. Под общ. ред. А.В. Курдюмова. – 2-е изд. М.: Машиностроение, 1990. – 272 с.

3 Гуляев Б.В. Теория литейных процессов. М.: Машиностроение, 1976.- 214с.

4 Воздвиженский В.М. и др. Контроль качества отливок: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Машиностроение, 1990. – 240 с.: ил.

5 Власов Н.Н., Корроль В.В., Радя В.С. Разливка черных металлов. Справочное издание. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Металлургия, 1987. –272с.

6 Курдюмов А.В., Пикунов М.В., Чурсин В.М. Литейное производство цветных и редких металлов. 2-е изд. М.: Металлургия, 1982. – 352 с.

7 Исин Д.К., Канунникова С.Г., Исагулов А.З. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Контроль качества литых заготовок». Караганда: КарГТУ, 2003. – 54 с.

8 Инкин С.В., Мазалов И.Ф., Пикунов М.В., Тен Э.Б., Шуголь Б.М. Инженерные расчеты по теории литейных процессов. Под ред. Шуголя Б.М. Алма-Ата: Рауан, 1991. – 224 с.

9 Специальные способы литья: Справочник/ В.А. Ефимов, Г.А. Анисович, В.Н. Бабич/ Под общ. ред. В.А. Ефимова. – М.: Машиностроение, 1991. – 436 с.: ил.

10 Справочник по чугунному литью/ Под общ. ред. Н.Г. Гиршовича. - М.: Машиностроение, 1978. – 760 с.

11 Стальное литье. Справочник/ Под ред. Н.П. Дубинина. – М.: Машгиз, 1961. – 888с.

12 Цветное литье: Справочник/ Под общ. ред. Н.М. Галдина. - М.: Машиностроение, 1989. – 528 с.

13 Тодоров Р.П., Пешев П.Ц. Дефекты в отливках из черных сплавов/ Перевод с болгарского. - М.: Машиностроение, 1984. – 179 с.

14 Баландин Г.Ф. Основы теории формирования отливки. Т. 2. - М.: Машиностроение, 1979. – 336 с.

15 Воздвиженский В.М., Грачев В.А., Спасский В.В. Литейные сплавы и технология их плавки в машиностроении. -М.: Машиностроение, 1984. –432с.

16 Анисимов Н.Ф., Благов Б.Н. Проектирование литых деталей. – М.: Машиностроение, - 1967. – 272 с.

17 Титов Н.Д., Степанов Ю.А. Технология литейного производства. М.: Машиностроение, 1968.

Сейтказенова Казира Камешовна

«Құю өндірісінің технологиясы» пәнінен курстық жұмысты орындауға арналған

әдістемелік нұсқау

Басылуға қол қойылды «        »_______2017 ж.

Қағаз типографиялық.

Басылым офсетті. Көлемі 1,5 б.т.

Тиражы_50_  экз. Заказ №____

Парақ форматы ХхY    1/17

М.Әуезов  атындағы ОҚМУ баспахана орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5