Ф.7.03-03

Байбулеков А.Б., Кудабаев Р.Б.

Нурымбетова Р.У.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине

«Технология бетона-2»

Шымкент, 2017г.

МИНИСТЕРСТВООБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.АУЭЗОВА

Кафедра «Технология строительных материалов,

изделий и конструкций»

МЕТОДИЧЕСКОЕ УКАЗАНИЕ

по выполнению лабораторных занятий

по дисциплине

«Технология бетона-2»

по специальности

5В073000–«Производство строительных материалов

изделий и конструкций»

Шымкент, 2017г.

УДК 691 (075.3)

Составитель: к.т.н., профессор Байбулеков А.Б., ст.преподаватели Кудабаев Р.Б., Нурымбетова Р.У.

Методическое указание по выполнению лабораторных занятий по дисциплине «Технология бетона-2» для студентов специальностей: 5В073000–«Производство строительных материалов изделий и конструкций» Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2017 г.- 46 с.

Методическое указание для проведения лабораторных занятий составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины «Технология бетона-2».

Методическое указание имеет цель оказания практической помощи в изучении некоторых вопросов технологии бетона и железобетона, в проведении экспериментальных исследований и обоснованного анализа результатов проводимой работы, в обобщении и систематизации частных и общих выводов. Они включают теоретические предпосылки к выполнению лабораторных работ и методику их выполнения. В указаниях в достаточной мере представлен справочный материал и перечень необходимой учебной и технический литературы.

Рецензенты: к.т.н., доцент Риставлетов Р.А.

к.т.н.,доцентКопжасаров Б.Т.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Технология строительных материалов, изделий и конструкций» (протокол № 11от 25.01. 2017г.), методическим бюро факультета «Строительство и транспорт»,(протокол № 8 от30.04. 2017г.).

Рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова,

протокол № ___от «___ » _______________ 2017г.

©Кудабаев Р.Б.

© Южно-Казахстанский Государственный университет им. М.Ауэзова, 2017г.

Ответственный за выпуск:Кудабаев Р.Б.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение.................................................................................................................................. | 5 |
| --- | --- |
| 1.Исследование эффективности перемешивания (однородности) бетонной смеси......................................................................................................................................... | 6 |
| 2.Исследование режимов виброуплотнения бетонной смеси.............................. | 11 |
| 3.Исследование факторов, влияющих на ускорение твердения бетона в нормальных условиях......................................................................................................... | 19 |
| 4.Исследование факторов, влияющих на эффективность тепловой обработки бетона.................................................................................................................. | 23 |
| 5.Исследование факторов, влияющих на свойства бетонной смеси................. | 29 |
| 6.Выбор химических добавок в зависимости от вида вяжущего, степени армирования железобетонных изделий и назначения конструкций с оценкой их эффективностью............................................................................................ | 33 |
| 7.Изучение электротермического метода натяжения арматуры......................... | 37 |
| Критерий оценивания знаний обучающихся | 44 |

Введение

Лабораторные занятия по дисциплине«Технология бетона-2», предусматривают выполнение лабораторных работ с элементами научных исследований в области приготовления и уплотнения бетонных смесей, методов ускорения твердения бетона.

Бетон и железобетон являются основными строительными материалами. В общей стоимости материальных ресурсов, потребляемых в капитальном строительстве, стоимость бетонных и ж/б конструкций составляет около 25%, что значительно повышает стоимость и объемы других видов строительных конструкций. Бетон и железобетон вследствие своих физико-механических свойств, долговечности и технико-экономической эффективности производства и применения изделий из них, а также наличия достаточных сырьевых для получения цемента и бетона в обозримом будущем будут занимать ведущее место и играть важную роль в строительстве какмассовые материалы, обладающие большими потенциальными возможностями.

Широкое применение сборного железобетона в жилищном и культурно-бытовом строительстве, в промышленном, транспортном, энергетическом и гидромелиоративном строительстве значительно сокращает расход металла, древесины и др. традиционных материалов, а также повышает долговечность конструкций.

Лабораторные работы носят комплексный характер, т.е. окончательный результат определяется суммированием и обобщением экспериментальных данных отдельных исполнителей (бригад). Это требует повышенной ответственности от всех студентов, работающих в подгруппе.

Прежде чем приступить к выполнению экспериментальной части работы студент должен ознакомился с соответствующими разделами рекомендуемой литературы, изучить цель и задачи предстоящей работы и методику её выполнения, написать теоретическую часть работы (литературный обзор) и получить допуск к проведению экспериментов, ответив на контрольные вопросы преподавателя.

Каждый студент в процессе работы должен вести рабочий журнал , куда записываются формулы, таблицы, зарисовываются схемы приборов, используемых в работе, а также заносятся все полученные экспериментальные данные, обмениваясь ими с другими бригадами,

К следующему занятию каждый студент представляет индивидуальный отчет, составленный по следующему плану:

Зачет лабораторных работ производится на основании просмотра отчета и контрольного опроса по содержанию проведенной работы.

Лабораторная работа № 1

Исследование эффективности перемешивания (однородности) бетонной смеси

Цель работы: экспериментально установить зависимость однородности бетонной смеси от времени перемешивания и места взятия проб из замеса.

Приборы и оборудования:гравитационная  бетономешалка, набор сит, весы, сушильная печь,

Работа рассчитана на 2 часа.

Качество бетонной смеси зависит как от физико-механических характеристик применяемых сырьевых материалов, правильности подбора состава бетона, точности дозирования и порядка загрузки, составляющих бетона в смеситель, так и от конструкции смесителя и продолжительности перемешивания. Поэтому приготовление бетонной смеси является одним из важнейших процессов в технологии бетона. От качества бетонной смеси, её однородности зависят такие показатели бетона как долговечность, прочность, трещиностойкость и экономичность.

Эффективность перемешивания в настоящее время оценивается по качеству бетонной смеси или затвердевшего бетона.

Оценка качества смешивания по разбросу прочности бетона имеет ряд недостатков. Одним из них является то, что на прочность бетона помимо качества перемешивания оказывают влияние многие не поддающиеся точному учету факторы. Например: физико-механические свойства цемента и заполнителей, условия их хранения, состав бетона, точность дозирования компонентов, условия формования и твердение бетона, качество форм, методы испытания образцов и целый ряд других производственных условий. Поэтому изменчивость прочности бетона в производственных условиях лишь косвенно оценивает качество смешивания и не дает возможности с высокой степенью точности определить, что же повлияло на колебание прочности - неоднородность бетонной смеси или нарушение стандартных режимов изготовления и испытания образцов.

Качество приготовления бетонной смеси в производственных условиях определяют путем отбора проб бетонной смеси на выходе её из бетоносмесителя. При этом основными определяемыми показателями качества являются удобоукладываемость и однородность.

Удобоукладываемость бетонной смеси оценивают по показателям жесткости и подвижности, которые определяются согласно ГОСТ 10181.1-81 «Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости».

Однородность смеси определяют несколькими методами.

Метод мокрого рассева предусматривает отбор нескольких проб с последующей промывкой их водой на сите с размером ячейки 0,15мм остаток на сите высушивают и рассеивают по фракциям. Воду, используемую для промывки, отстаивают для определения количества цемента и тонких фракций заполнителей. Количество воды определяется по разности между массой смеси и суммой массы цемента и заполнителей.

Другой метод заключается в определении содержания воды в пробе, которое можно установить несколькими способами.

Для определения качества перемешивания бетонной смеси в неё иногда вводят специальные вещества, однородность распределения которых определяют с помощью изотопного или люминесцентного способов.

В качестве специальных веществ при изотопном способе используются изотопы натрия, углерода, серы, кальция или кобальта.

Однородность смеси методом фотолшинесцентного анализа (свечение некоторых веществ в процессе возбуждения их ультрафиолетовыми, инфракрасными или рентгеновскими лучами) устанавливают, окрашивая небольшую часть смеси или какие-то её компоненты соответствующими составами перед загрузкой их в смеситель.

Английский стандарт рекомендует для определения качества перемешивания бетонной смеси метод высушивания пробы при температуре 150-200°С и нахождения в ней содержания каждого компонента.

Существует метод определения содержания цемента путем разделения пробы в тяжелой жидкости.

Стандарты ряда стран регламентируют другие способы определения качества бетонной смеси.

На кафедре «Технология строительных материалов, изделий и конструкций»ЮКГУ разработан упрощенный метод оценки однородности бетонной смеси по коэффициенту вариации содержания заполнителя. При этом определяется содержание двух фракций заполнителя: 0,63*5мм и 5мм - 40мм. Коэффициент вариации не должен превышать 8% для литых и подвижных смесей и 10%для жестких. Содержание заполнителя в пробе определить значительно проще, чем содержание цемента. С одной стороны его доля в смеси в 3-7 раз больше доли цемента. С другой стороны погрешность при взвешивании будет сказываться в значительно меньшей степени. И, в-третьих, для определения содержания заполнителя в бетонной смеси не требуется сложного оборудования и высокой квалификации испытателей. И наконец, этот метод весьма нетрудоемкий.

Состав работы

Работа состоит из ряда экспериментальных и расчетных задач, включенных в 2 задания. Экспериментальные исследования проводятся на одних и тех же материалах.

Задание 1

Определить однородность бетонной смеси внутри одного замеса. Сделать заключение о вещественном составе бетонной смеси в зависимости от места отбора пробы из замеса.

Задание 2

Определить качество приготовления бетонной смеси в зависимости от времени перемешивания.

Установить оптимальное время перемешивания данного состава бетонной смеси в принятомбетоносмесителе.

Приведенные задания выполняются всеми студентами подгруппы. Для выполнения отдельных работ каждой бригаде из двух-трех студентов выдается индивидуальное задание.

Обмениваясь результатами, полученными при выполнении индивидуальных заданий, все студенты устанавливают зависимость однородности бетонной смеси от времени перемешивания и места взятия проб из замеса.

Методика выполнения работ

По заданию 1.

Вся подгруппа студентов делится на четыре бригады, каждая из которых выполняет один эксперимент. Отличие в задании заключается в длительности перемешивания бетонной смеси, которая составляет: 30, 60, 120 и 240 с.

Каждая бригада готовит один замес бетонной смеси емкостью 30 л в лабораторной гравитационной бетономешалке. Состав бетонной смеси для всех бригад один и тот же, таблица 1

Таблица 1 – Состав сырьевых смесей

| Объем бетона | Расход компонентов, кг. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вода | Цемент | Песок | Щебень |
| 1000 | 190 | 425 | 525 | 1290 |
| 30 | 5,7 | 12,75 | 15,75 | 37,6 |

Порядок приготовления бетонной смеси

В предварительно смоченную и выключенную бетономешалку, находящуюся в крайнем вертикальном положении, загружают в строгой последовательности: щебень, песок, цемент и воду. Как только загрузили воду включаютбетоносмеситель и переводят его в горизонтальное положение так, чтобы из него не происходила самопроизвольная разгрузка компонентов. Перемешивание производится в течение времени, назначенном преподавателем.

Затем бетонная смесь выгружается в противень так, чтобы она распределилась по его длине ровным слоем. Для этого при выгрузке противень необходимо медленно и равномерно перемешивать относительно выгрузочного отверстия. Выгрузка бетонной смеси должна происходить естественным путем при вращении барабана, опрокинутого на одинаковую для всех экспериментов величину.

Завес по длине противня делится на пять относительно равных частей. Каждая из них тщательно перемешивается вручную. После этого из каждой порции производят отбор 2-х проб. Первую пробу в количестве 2кг, с точностью ±2г, помешают в мерный цилиндр объемом 5л. Из второй изготавливают контрольные образцы - кубы. Далее отобранную пробу бетонной смеси заливают водой (около 3л) и тщательно перемешивают. Полученную пульпу выливают в установку, состоящую из 2 сит с размерами отверстий 5мм и 0,63мм. Пробу промывают водой, подаваемой тремя распылителями. Промывку ведут до полного удаления из смеси цемента и тонких фракций песка.

Из промытых навесок дают возможность стечь воде в течение 15 мин. при аккуратном перемешивании, после чего их взвешивают. Затвердевшие бетонные образцы-кубы испытывают на сжатие. Полученные результаты заносят в таблицы 2 и 3.

Таблица 2 – Результаты эксперимента

| Сито, мм | Вес пробы после промывки, г |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 0,63 |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Результаты эксперимента

| Показатели | № пробы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | № раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Размер, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь сечения образца, см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показания пресса Р, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочность бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя прочность, кг/см2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты эксперимента подвергают статистической обработке, при этом определяют:

- среднее значение содержания той или иной фракции в 5 пробах:

â=а1+а2+а3+а4+а55

- фактический размах содержания фракций:

Иа=амкси. - амин.

- коэффициент вариаций:

Ка=Иаа·d·100%

- коэффициент, зависящий от числа образцов (ϭ)в серии определяется по таблице 4.

Таблица 4 – Коэффициент зависящий от числа образцов

| п | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (ϭ) | 1,13 | 1,69 | 2,06 | 2,33 | 2,53 |

Аналогичным путем производят обработку результатов испытания образцов на прочность, при этом определяют:

- среднее значение прочности бетона в 5 пробах

R=R1+R2+R3+R4+R55

- фактический размах прочности

ИR=Rмакс-Rмин

- коэффициент вариации

КR=ИRR·∂

Качество перемещения бетонной смеси, т.е. её однородность в пределах одного замеса, оценивается по показателям: - коэффициентов вариации содержания фракций 0,63-5 мм и 5 мм и более в смеси, они должны быть не более 8%;

- коэффициента вариации прочности бетона, он должен быть не более 10%.

По заданию 2.

Все бригады обмениваются результатами, полученными при выполнении задания 1 и заносят их в таблицу 5.

Таблица 5 – Результаты исследование

| Коэффициент вариации | Время перешивания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 60 | 120 | 240 |
| Содержание фракции: |  |  |  |  |

По данным таблицы 5 строят графики изменения соответствующего коэффициента вариации в зависимости от времени перемешивания. На основании этих графиков устанавливается оптимальное время перемешивания бетонной смеси.

В отчете о проделанной работе необходимо привести анализ полученных результатов и сделать выводы.

Контрольные вопросы

- Что такое удобоукладываемость?

- Какими методамиопределяются однородность смеси?

Рекомендуемая литература

- Баженов Ю.М. Технология бетона: Учебник. М.: Изд-во АСВ, 2003.-500 с.

- Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002. - 500 с.

- Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. Лабораторные определения свойств строительных материалов. М.: АСВ, 2004. – 176 с.

- Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология): Учеб. Пос.-М.: ИАСВ, 2004.

- Материаловедение в строительстве / Под ред. И.А. Рыбьева – М.: Издательский центр "Академия", 2006.

- Бетоны. Материалы, технологии, оборудование: Справочник. Серия "Строитель". М.: Стройинформ, ФЕНИКС, 2006. - 424 с.

Лабораторная работа № 2

Исследование режимов виброуплотнения бетонной смеси

Цель работы:исследовать влияние технологических факторов на эффективность виброобработки бетонных смесей. Критерием оценки эффективности уплотнения принят объем воздуха в отформованных образцах и величина электропроводности свежеотформованного бетона.

Приборы и оборудования: гравитационная  бетономешалка, набор сит, весы, сушильная печь, виброплощадка, технический вискозиметр, вибрографа BP-1,

Работа рассчитана на 1 часа.

Термин «формование» бетонных изделий подразумевает - придание формы. Фактически при формовании бетонной смеси происходит два процесса: распределение смеси по форме (придание формы) и уплотнение смеси. В процессе уплотнения достигается то пространственное расположение зерен заполнителей, которое будет зафиксировано при твердении и определит макроструктуру затвердевшего бетона.

В чем же заключается сущность, и цель процесса уплотнения бетонной смеси?

Бетонная смесь кроме дозируемых компонентов: цемента, воды и заполнителей, содержит также включения воздуха. Его присутствие в свеже уплотненном бетоне крайне нежелательно. По мере затвердевания такого бетона воздушные включения трансформируются в воздушные поры. Они же, как и любые другие поры в бетоне, значительно ухудшают его свойства: снижают прочность (каждый 1% воздушных пор снижает прочность на 6-8%); увеличивают водопроницаемость, уменьшают коррозионную стойкость. Чтобы избежать ухудшения свойств бетона, необходимо в процессе формования бетонной смеси добиться удаления из неё воздуха. Это и достигается уплотнением смеси.

Частицы бетонной смеси в процессе уплотнения находятся под воздействием сил тяжести самих частиц и внешнего силового воздействия (давления, встряхивания, колебательных движений), оказываемого на эти частицы. Вместе с тем частицы находятся под воздействием внутренних сил в системе (силы внутреннего трения, межмолекулярного сцепления, капиллярного давления и др.), величина которых определяет физико-механические свойства бетонной смеси, т.е. её реологические характеристики.

Воздух из бетонной смеси может быть удален различными способами. Древнейшим из них является трамбование, представляющее coбой последовательные удары по поверхности бетонной смеси, в результате которых зерна заполнителя сближаются, а воздух выдавливается из пространства между ними. Аналогичное уплотнение смеси происходит при прессовании.

Однако наибольшее распространение на практике получило уплотнение бетонной смеси с помощью вибрации. При действии вибрации на бетонную смесь твердые частицы в ней приходят в колебательные движения с весьма малой амплитудой относительно некоторого среднего положения. При этом колебания частиц разной крупности происходят с различной амплитудой и могут быть даже смещены по фазе. В итоге между твердыми частицами заполнителя создается некоторый градиент скорости сдвиговых деформаций, а в цементном тесте возникает напряжение сдвига, превышающее предельное. Вследствие этого силы внутреннего трения уменьшаются до минимума, первоначальная структура предельно разрушается и смесь переходит в состояние пластично-вязкого течения, т.е. становится подвижной и текучей.

При прекращении вибрации напряжения в смеси исчезают и в ней восстанавливаются те значения вязкости и предельного напряжения сдвига, которыми обладала смесь до вибрации.

Способность ряда дисперсных систем, в том числе бетонных смесей, на время вибрации переходить в легкотекучее состояние называется тиксотрпией.

Основными параметрами, характеризующими вибрацию, в частности синусоидальные колебания, являются: амплитуда виброперемещения А, см; частота f, с-1 и их производные: амплитуды скорости V=Aω=А2πf, см/с, ускорения а=Аω2= А4π2f2 см/с2; мощность, затрачиваемая на колебательные движения частиц

И=А2ω3=A28π3f 3, см2/с3

При относительной оценке влияния интенсивности на эффект вибрирования и при сопоставлении величин «И» между собой постоянную величину 8п3 можно опустить. Тогда интенсивность вибрирования определится по формуле 1:

И=А2f 3, см2/с3

Время вибрирования изделий определяется по формуле 2, 3,:

t= К1∙15∙Ж2/К2∙Кg∙а/103∙hδ

где: K1-коэффициент, учитывающий конфигурацию и характер армирования, для случая бетонных образцов K1=1;Ж-жесткость бетонной смеси, с; К2-коэффициент формы изделия принимается в зависимости от характерных ширины «В» и толщины «hb» изделия, для случая лабораторных образцов с b/hb=1, К2=0,35; Кg=коэффициент динамичности, для бетонных кубов равен 2; а - амплитуда ускорения; hg- высота изделия, см. На качество виброуплотнения бетонной смеси оказывает влияние множество факторов:

-режим виброобработки, её интенсивность и продолжительность;

-наличие дополнительного давления, пригруза;

-способ закрепления форм;

-характер и вид колебаний;

-форма колебательных движений, совершаемых частицами (круговые, вертикально или горизонтально направленные);

-реологические характеристики бетонной смеси (жесткость, подвижность, пластичность, текучесть) и другие.

Эффективность виброобработки при формовании изделий оценивается по достижению в оптимальные сроки равномерного и полного уплотнения. О достигнутой плотности бетонной смеси можно судить по величине коэффициента уплотнения, равного отношению фактической объемной массы уплотненной смеси к её теоретической (расчетной) величине.

Более точно степень уплотнения можно определить по объему воздуха, оставшегося в отформованной бетонной смеси.

Эта величина может быть определена непосредственно, как объем газовой фазы в трехфазной системе, каковой является бетонная смесь. Прямое определение объема воздуха имеет существенные преимущества, так как не связано с составом смеси, характеристиками материалов и поэтому не сопровождается ошибками.

Качество уплотнения бетонной смеси и однородность этого показателя по высоте изделия сравнительно легко и с достаточной степенью точности можно определить по её электропроводности.

Косвенно эффективность уплотнения может быть оценена по прочности затвердевшего бетона, которая, как известно, является функцией его плотности. Но на величину прочности влияют так много факторов, связанных с технологией изготовления, хранения и испытания образцов, что выделить из них только влияние степени уплотнения представляется -затруднительным.

Состав работы

Работа состоит из нескольких экспериментальных и расчетных задач, включенных в 5 заданий.

Задание 1

Определить амплитуду колебаний виброплощадки, равномерность её распределения по контуру вибростола и интенсивность вибрации.

Задание 2

Установить оптимальную продолжительность уплотнения бетонной смеси в зависимости от интенсивности вибрации. Сравнить время вибрирования, полученное экспериментально с временем уплотнения, полученным расчетным путем.

Задание 3

Определить влияние пригруза на продолжительность вибрирования бетонной смеси.

Задание 4

Исследовать влияние вибрации на изменение плотности бетонной смеси по высоте формуемого образца.

Задание 5

Исследовать влияние закрепления формы на вибростоле на эффективность уплотнения бетонной смеси.

Приведенные задания выполняются всеми студентами подгруппы, которая делится на 3 бригады. Каждая бригада работает на закрепленной за ней виброплощадке, имеющей определенную интенсивность вибрации. Обмениваясь результатами, все студенты устанавливают зависимость степени уплотнения бетонной смеси от интенсивности вибрации.

Методика проведения работ

По заданию 1.

Каждая бригада с помощью вибрографа BP-1 определяет фактическую амплитуду колебаний (перемещений) виброплощадки с установленными на ней формами. По формуле 1 определяется интенсивность вибрации данной виброплощадки.

По заданию 2.

В лабораторном бетоносмесителе приготавливается бетонная смесь в объеме 45 л. сразу для всех, бригад. Состав бетона жесткостью 10-20 выдается преподавателем. Из готового замеса отбирается проба, по которой определяется жесткость бетонной смеси по ГОСТ 10181.1-81 «Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости». Жесткость определяется на виброплощадке с ГОСТовскими параметрами вибрации.

Каждая бригада на закрепленной за ней виброплощадке изготавливает четыре серии образцов, различающихся временем уплотнения. Продолжительность вибрирования принимается для: 1 серии - Ж,с;

11 серии - 3 Ж,с; 111 серии - 6 Ж,с; 1V серии - 10 Ж,с.

Серия состоит из 3 бетонных образцов размером 10x10x10 см. Два из них используются для определения влияния времени уплотнения бетонной смеси на прочность бетона. Оставшийся третий образец подвергается испытанию в специальном приборе для определения объема воздуха в бетонной смеси.

Прибор, рисунок 1, относится к лабораторному оборудованию, предназначенному для исследования степени уплотнения бетонных и другие: подобных смесей по объему оставшегося в них воздуха. На рисунке прибор изображен в двух рабочих положениях:

а)	при измерении уровня воды;

б)	в момент разрыхления образца.

Прибор состоит из сосуда 1, закрываемого сверху крышкой-вытеснителем 2, шарнирно соединенной с сосудом. Для контроля уровня воды в приборе предусмотрена стеклянная труба 3 с воронкой 4. Прибор имеет в крышке-вытеснителе встроенный уровень 5. Для установки прибора по уровню предусмотрены ножки-винты 6. Захват свежеотформованной бетонной смеси и укладка её в прибор осуществляются с помощью специального приспособления 7, устанавливаемого в форму до формования образца.

Порядок работы с прибором

Прибор по уровню 5 с помощью ножек-винтов 6 приводится в строго горизонтальное положение. В сосуд помещается образец из уплотненной бетонной смеси 8, освобожденной от формы. Затем в сосуд наливается вода 9, так, чтобы она покрыла образец. Закрыв сосуд крышкой-вытеснителем, через воронку в прибор доливается вода до тех пор, пока уровень воды не совпадает с риской, имеющейся на стенке трубки.

Для разрушения образца крышка-вытеснитель открывается, после чего, с помощью, смоченной в воде планки 6 производится рыхление образца. Рыхление продолжается до полного разрушения образца. Затем крышка-вытеснитель закрывается и в воронку доливается вода до риски в трубке. Объем долитой воды будет равен определяемому объему воздуха в бетонной смеси.

Рисунок 1. Прибор для определения объема воздуха в бетонной смеси

Результаты определения объема воздуха заносят в таблицу 1.

Таблица 1 – Результаты после пропаривание

| № бригады | Интенсивность вибрации, И, см2/с3 | Объем воздуха |  |  |  | Прочность бетона, МПа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № серии |  |  |  | при времени вибрирования, с |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |

По полученным результатам строятся графики зависимости:

- объема воздуха в бетонной смеси - продолжительность вибрирования:

- прочность бетона - продолжительность вибрирования;

- прочность бетона - объем воздуха в бетонной смеси.

На первых двух графиках будет по три кривых для трех различных интенсивностей вибрации.

На основании анализа графиков устанавливается оптимальное время уплотнения бетонной смеси, которое сравнивается с расчетным временем, определенным по формуле 2.

По заданию 3.

Это задание выполняет бригада № 1.

В бетоносмесителе приготавливается смесь того же состава объемом 30л. Из готового замеса отбирается проба, которая помещается в форму, снабженную электродатчиками. Датчики с помощью проводов соединены с миллиамперметром и источником питания. Питаются датчики током от электросети через поникающий трансформатор напряжения. Последнее должно быть постоянным на всем протяжении эксперимента и находится в пределах 40*90в.

Измерение электропроводности по величине силы тока производят через каждые 10 с при выключенной виброплощадке до максимально возможного уплотнения бетонной смеси. Это её состояние определяется по неизменности силы тока в процессе вибрирования.

Опыт повторяют трижды: без пригруза, с пригрузом равным 20 г/см2 и с пригрузом50 г/см2. Результаты опыта заносят в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты опыта

| № опыта | И, см2/c3 | Величина пригруза, г/см2 | Сила тока, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Продолжительность вибрации, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По полученным данным отроят график «сила тока - продолжительность вибрирования» в зависимости от величины пригруза. На основании этого графика делается заключение об оптимальном времени уплотнения бетонной смеси в зависимости от величины пригруза.

По заданию 4.

Это задание выполняет бригада № 2.

Из бетонной смеси, приготовленной при выполнении задания 3, отбирается проба. Она помещается в форму, снабженную электродатчиками, расположенными на различной высоте формы. Бетонки смесь уплотняется штыкованием 25 раз и форма устанавливается и закрепляется на виброплощадке.

Изменение электропроводности бетонной смеси, по высоте определяют измерением силы тока через каждые 10 с при выключенной виброплощадке. Продолжительность чистого вибрирования должна составлять 120 с. Результаты измерений заносят в таблицу 3.

Таблица 3 - Результаты измерений

| № слоя | Расстояние от дна формы, см | И, см2/c3 | Сила тока, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Продолжительность вибрации, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 7,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 17,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным эксперимента строится график "сила тока - продолжительность вибрирования" в зависимости от расстояния слоя бетона от дна формы.

По заданию 5.

Это задание выполняет бригада № 3.

Из бетонной смеси, приготовленной при выполнении задания 3, отбирается проба. Она помещается в форму, снабженную электродатчиками. Смесь уплотняют штыкованием 25 раз и форму устанавливают на виброплощадку.

Измерение электропроводности по величине силы тока производят через каждые 10 сдо максимально возможного уплотнения бетонной смеси. Это её состояние определяется по неизменности силы тока впроцессе вибрирования.

Опыт повторяют дважды: при закрепленной форме к виброплощадкеинезакрепленной. Результаты измерения заносят в таблицу 4.

Таблица 4 - Результаты измерения

| № опыта | Взаимодействие формы с виброплащадкой | И, см2/c3 | Сила тока, мА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Продолжительность вибрации, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
| 1 | Незакрепленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Закрепленная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным эксперимента строится график «Сила тока - продолжительность вибрирования» в зависимости от взаимодействия формы с виброплощадкой.

Бригады обмениваются результатами всех проведенных исследований, на основании которых в отчете приводится анализ полученных данных, и делаются выводы о влиянии технологических и конструктивных факторов на эффективность виброуплотнения бетонной смеси.

Контрольные вопросы:

- Какими способами можно удалитьвоздух из бетонной смеси?

- В чем заключается сущностьи цель процесса уплотнения бетонной смеси?

Рекомендуемая литература

1.Баженов Ю.М. Технология бетона: Учебник. М.: Изд-во АСВ, 2003.-500 с.

2.Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002. - 500 с.

3.Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. Лабораторные определения свойств строительных материалов. М.: АСВ, 2004. – 176 с.

4.Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология): Учеб. Пос.-М.: ИАСВ, 2004.

5.Материаловедение в строительстве / Под ред. И.А. Рыбьева – М.: Издательский центр "Академия", 2006.

6.Бетоны. Материалы, технологии, оборудование: Справочник. Серия "Строитель". М.: Стройинформ, ФЕНИКС, 2006. - 424 с.

Лабораторная работа 3

Исследование факторов, влияющих на ускорение твердения бетона в нормальных условиях

Цель работы:изучить влияние технологических факторов на скорость нарастания прочности бетона.

Приборы и оборудования: гравитационная  бетономешалка, набор сит, весы, сушильная печь, виброплощадка, технический вискозиметр, стандартный конус.

Работа рассчитана на 2 часа.

В нормальных температурно-влажностных условиях бетон достигает марочной прочности через 28 суток твердения.

Современное индустриальное строительство требует ускоренного набора прочности при твердении бетона, как в заводских условиях, так и при монолитном бетонировании, особенно в зимнее время.

Ускорить процессы твердения в естественных условиях бетона можно технологическими приемами, увеличивающими скорость гидратации и гидролиза клинкерных минералов.

Эти приемы предусматривают применение:

-жестких бетонных смесей с пониженнымводосодержанием;

-цементов более тонкого помола;

-химических добавок - ускорителей твердения;

-специальных видов быстродействующих цементов.

При понижении количества воды в цементном тесте быстро создается перенасыщение водной среда продуктами гидратации и гидролиза минералов цемента, что вызывает ускорение роста прочности. Особенно интенсивно идет нарастание прочности в хорошо уплотненных жестких смесях с низкими водоцементными отношениями, где все процессы проходят в тонких пленках цементного теста.

Значительно интенсифицируются процессы твердения в цементе более тонкого помола, вследствие возрастания реакционной поверхности его частиц. Особенно эффективен мокрый домол цемента в вибромельницах до удельной поверхности 5000-5500 см2/г. Этот домол обеспечивает равномерное смачивание новых поверхностей тонкими пленками воды, частичную гидратацию зерен и сдирание новообразований с их поверхности. При использовании цементов мокрого домола, улучшается удобоукладываемостьсмеси, и прочность бетона становится выше, чем у бетона на цементах сухого домола.

Некоторые химические добавки интенсифицируют гидратацию клинкерных минералов и кристаллизацию их новообразований, ускоряя твердение цементного теста и бетона.

«Руководство по применению химических добавок в бетоне». М., Стройиздат 1981 рекомендует применение следующих добавок для ускорения твердых бетонов: сульфат натрия, нитрат натрия, тринатрий - фосфат, хлорид кальция, нитрат кальция, нитрит-нитрат-хлорид кальция, полиамидная смола. Добавки ускорители твердения могут использоваться в сочетании с другими химическими добавками, комплексно воздействуя на технологические и строительные свойства бетонных смесей и бетонов. Наибольшее распространение получила добавка - хлорид кальция (хлористый кальций). Введенный в воду затворения, он взаимодействует с Са(ОН)2 и C3A и дает малорастворимые при высоких концентрациях гидрооксихлориды кальция 2СаО·СаС12·10Н2О и гидро-хлоралюминаты3СаО·A12О3·2СаС12·10Н2О, что углубляет гидратацию С3S и алюминатных минералов С3А, С3АF, способствует обезвоживанию и коагуляций геля.

1 Состав работы

Работа состоит из нескольких расчетных и экспериментальных задач, включенных в четыре задания. Экспериментальныеисследованийпроводятся на материалах, выдаваемых лаборантом.

Задание 1

Исследовать влияние сухого домола цемента на скорость нарастания прочности бетона.

Задание 2

Изучить влияние удобоукладываемости на ускорение твердения бетона при постоянном В/Ц.

Задание 3

Изучить влияние удобоукладываемости и водоцементного отношения на ускорение твердения бетона при постоянном расходе цемента.

Задание 4

Выявить влияние добавки-ускорителя твердения на скорость нарастания прочности бетона. Определить оптимальное количество добавки для применяемого вида цемента.

Приведенные задания выполняются всеми студентами данной подгруппы. Для выполнения отдельных работ каждой бригаде из 2-3 студентов выдается индивидуальное задание.

2 Методика выполнения работы

По заданию 1.

Для исследования влияния сухого домола цемента на скорость нарастания прочности бетона необходимо приготовить три замеса бетонной смеси с цементами, подвергнутыми различной продолжительности домола в шаровой мельнице: 0; 1 и 2 часа. Расход цемента для замесов состава 1:1,5:3,5 (цемент:песок:щебень) по весу при В/Ц =55 принять 375 кг/м3.

Каждая бригада приготавливает бетонную смесь с одним видом цемента, определяет удобоукладываемость, после чего из каждого состава изготавливает по 6 образцов для определения прочности в возрасте 1,3 и 28 суток.

По заданию 2.

Для исследования влияния удобоукладываемости на скоростьтвердения бетона при постоянном В/Ц необходимо приготовить 3 замеса бетонной смеси с различным содержанием цементного теста: 95, 90 и 85% от исходного состава, аналогичного составу задания 1. Для этого необходимо уменьшить расход цемента и воды соответственно на 5, 10 и 15%.

Каждая бригада приготавливает бетонную смесь с заданным содержанием цементного теста, определяет удобоукладываемость, после чего изготавливает 6 образцов для определения прочности в возрасте 1,3 и 28 суток.

По заданию 3.

Для исследования влияния удобоукладываемости и водоцементного отношения на ускорение твердения бетона при постоянном расходе цемента необходимо приготовить 3 замеса бетонной смеси с В/Ц = 0,51;0,47 и 0,43. Исходный состав бетона взять аналогичным составу в задании 1.

Каждая бригада приготавливает бетонную смесь с одним значением В/Ц, определяет удобоукладываемость и изготавливает по 6 образцов для определения прочности бетона в возрасти 1,3 и 28 суток.

По заданию 4.

Для изучения влияния химических добавок на ускорение твердения бетона необходимо приготовить 3 замеса бетонной смеси с различным содержанием добавки ускорителя твердения (сульфат натрия - СН, хлорид кальция - ХК, нитрит натрия HHI или др.): 1, 2 и 3% от веса цемента. Исходный состав бетона взять аналогичный составу в задании 1.

Каждая бригада приготавливает бетонную смесь с определенным количеством химической добавки, определяет удобоукладываемость и изготавливает по 6 образцов для определения прочности бетона в возрасте 1, 3 и 28 суток.

Результаты оценки удобоукладываемости и прочности заносятся вТаблица 1.

Таблица 1 - Оценки удобоукладываемости и прочности

| № задания | № бри- ды | В/Ц. | Ц., кг | В, л | Добавка (ХК) %/кг | Тонкость помола цемента, см2/г | ОК, см | Ж, с | Прочность, МПа В возрасте, сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 28 |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общие указания по приготовлению бетонной смеси и испытанию бетона.

Расход материалов на исходные замесы каждой бригаде следует определить из расчета получения 10 л бетонной смеси.

Приготовление бетонной смеси и определение её удобоукладываемости производить по ГОСТ 10181-81 «Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости».

Изготовление образцов-кубов и их испытание на прочность производить согласно ГОСТ 10180-80 «Бетон тяжелый. Методы определения прочности».

Образцы до испытания хранить в нормальных условиях при температуре 20+2°С и относительной влажности более 90%.

Функциональные зависимости прочности бетона от исследованных факторов выражаются в графической форме:

Прочность и удобоукладываемость - тонкость помола цемента(удельная поверхность цемента)

2.Прочность - продолжительность твердения в зависимости от:

  - Удельной поверхности цемента

  - Удобоукладываемости бетонной смеси при постоянном В/Ц

  - Удобоукладываемости бетонной смеси при переменном В/Ц

  - Содержания химической добавки.

2.5 Прочность - удобоукладываемость при постоянном В/Ц

2.6 Прочность - В/Ц, при переменной удобоукладываемости

2.7 Прочность - содержание химической добавки в бетонной смеси.

В отчете о проделанной исследовательской работе необходимо привести анализ полученных результатов и сделать выводы.

Контрольные вопросы:

- Как можно ускорить процессы твердения в естественных условиях бетона?

- Каким образом интенсифицируются процессы твердения в цементе более тонкого помола?

- Каким образом интенсифицируются процессы твердения с меньшим количеством бетона?

- Каким образом интенсифицируются процессы твердения с химическими добавками?

Рекомендуемая литература

1.О.А.Гершберг. Технология бетонных и железобетонных изделий. Госстройиздат, М., 19

2.Ю.М.Баженов. Технология бетона. «Высшая школа», М., 1978.

3.Справочник по производству сборных железобетонных изделий. Под ред.К.В .Михайлова и А.А.Фоломеева. Стройиздат, М., 1982.

4.ГОСТ 10180-80 «Бетон тяжелый. Метода определения прочности».

5.ГОСТ10181-1-81Смесибетонные. Методы определения удобоукледаваемости.

Лабораторная работа № 4

Исследование факторов, влияющих на эффективность тепловой

обработки бетона

Цель работы:экспериментально исследовать факторы, влияющие на эффективность тепловой обработки и установить оптимальный режим для получения заданной прочности бетона на данном цементе.

Приборы и оборудования: гравитационная  бетономешалка, набор сит, весы, сушильная печь, виброплощадка, технический вискозиметр, пропарочная камера.

Работа рассчитана на 1 часа.

Для ускорения твердения бетона в условиях заводского изготовления сборных железобетонных изделий применяется тепловая обработка. Она осуществляется для скорейшего достижения бетоном передаточной, распалубочной, отпускной или проектной прочности, обусловленной ГОСТом, техническим условием или технологической картой на производство данного вида изделия.

При повышении температуры в цементном тесте ускоряются процессы гидролиза и гидратации клинкерных материалов, структурообразования, кристаллизации и перекристаллизации новообразований.

Химизм процессов твердения цемента и состав новообразований при повышенных температурах в основном тот же, что и при естественном твердении. С повышением температуры наблюдается некоторая тенденция к изменению основностигидросиликатов кальция. Вместе с тем экзотермические процессы гидратации цементных материалов при тепловой обработке идут менее полно, чем в естественных условиях.

Затвердевший после тепловой обработки цементный камень имеет меньшее количество новообразований, но в то же время большую их закристаллизованность. Чем выше температура тепловой обработки, тем резче проявляются указанные особенности структуры цементного камня и тем меньше используются потенциальные возможности цемента

Повышение температуры твердения вызывает не только ускорение химических процессов, но и обуславливает протекание физических явлений в значительной степени отражающихся на качестве изделий.

При нагревании свежеуложенного бетона в нем происходят деструктивные изменения, вызванные большими различиями коэффициентов температурного расширения компонентов. При нагреве воздух и вода, расширяясь, разуплотняют бетон, еще не обладающии достаточной прочностью. Пористость бетона повышается, а прочность и долговечность, естественно, снижаются.

В связи с этим довольно часто пропаренные бетоны в возрасте 28 суток имеют прочность на 10-15% ниже прочности такого же бетона, но естественного твердения.

Весь цикл тепловой обработки может быть разбит на четыре периода: предварительная выдержка + подъем температуры + изотермический прогрев + остывание.

В период подъема температуры получают наибольшее развитие деструктивные процессы. Деструкция усугубляется неравномерностью нагрева различных слоев бетона, давлением водяных паров, направленным внутрь объема, и образованием слоя конденсата на верхней открытой поверхности изделий. Особенно сильно деструктивные процессы развиваются при температуре свыше 50°С, вследствие увеличения коэффициента объемного расширения воды и воздуха.

Чтобы уменьшить влияние деструктивных процессов при подъеме температуры следует увеличить время предварительной выдержки отформованных изделий перед тепловой обработкой и не превышать установленных скоростей подъема температуры до максимального её значения.

Скорость подъема температуры среды в камере должна назначаться с учетом начальной прочности бетона, достигнутой в период предварительного выдерживания. Ориентировочные скорости подъема температуры в зависимости от начальной прочности бетона и длительности предварительной выдержки приведены в таблице 1.

Оптимальной температурой изотермического нагрева при применяли и портландцемента является 80-85°С, а шлакопортландцемента и пуццоланового портландцемента 90-95°С.

Таблица 1 - Оптимальный режим

| Марка бетона и цемента | Начальнаяпрочность бетона,МПа | Длительность скорость подъе- предварительна температуры, |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон марок М200-300 | 0,1-0,2 | 2,5-3 | 15-20 |
| на цементе марки 400 | 0,3-0,5 | 3,5-4 | 25-35 |
| Бетон марок М300-400 | 0,1-0,2 | 2-2,5 | 20-25 |
| на цементе М50С | 0,3-0,5 | 3-3,5 | 35-40 |
| Бетон марок М500-600 | 0,1-0,2 | 1,5-2 | 25-30 |
| на цементе 11550-600 | 0,3-0,5 | 2-2,5 | 40-45 |

Длительность изотермического выдерживания при пропаривании назначается в зависимости от величины требуемой прочности (распалубочной, передаточной, отпускной) сразу после его окончания или с учетом прироста прочности при последующем хранении при положительной температуре в течение 4, 12 или 24 часов.

Прочность бетона после тепловлажностной обработки определяется качеством цемента, составом бетона и режимом обработки. Основное влияние на темп роста прочности бетона и получаемую им прочность при пропаривании оказывает водоцементное отношение. Удобоукладываемость бетонной смеси оказывает влияние только при применении высокоподвижных (ОК5≥8 см) или весьма жестких смесей (Ж>20с) (ГОСТ 10181.1-81).

Экономическая эффективность производства сборных железобетонных изделий в значительной степени зависит от продолжительности их тепловой обработки. Поэтому определение оптимального режима тепловой обработки изделий, изготовленных из бетона заданного состава на определенном цементе является важнейшей задачей технолога.

Работа состоит из нескольких взаимосвязанных заданий, выполнение которых осуществляется 3-4 бригадами. На основании анализа результатов, полученных всеми бригадами, делаются заключения и вывода о проделанной работе.

Задание 1

Установить влияние продолжительности тепловлажностной обработки на рост прочности бетонов с различными значениями Ц/В,

Задание 2

Определить влияние укрытия форм на уменьшение деструктивных явлений при пропарке изделий, изготовленных из бетонов с различными значениями Ц/В.

Задание 3

На основании экспериментальных данных, полученных в задавшиназначить оптимальное значение Ц/В и продолжительность тепловой обработки для достижения требуемой отпускной (после пропаривания) и проектной (через 28 суток) прочности бетона.

2 Методика выполнения работ

По заданию 1.

Вся подгруппа студентов делится на 4 бригада, каждая из которых выполняет все эксперименты по заданию 1 и 2 на бетонных смесях, составы которых представлены в таблице 2.

Удобоукладываемость бетонной смеси должна составлять для вас 3 бригад ОК= 2-4 см.

Каждая бригада готовит 20 л бетонной смеси для выполнения 1 и 2 заданий. Затем определяют её подвижность. При необходимоеона подлежит корректировке.

Таблица 2 - Составыбетонов

| Показатели | Номер бригады 3 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| В/Ц | 0,4 | 0,476 | 0,59 | 0,77 |
| Ц/В | 2,5 | 2,10 | 1,7 | 1,3 |
| В, л/м3 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ц, кг/м3 | 450 | 378 | 306 | 234 |
| П, кг/м3 | 480 | 507 | 522 | 548 |
| Щ, кг/м3 | 1277 | 1310 | 1355 | 1390 |

Из готовой бетонной смеси формуют 3 серии образцов-кубов размером 10x10x10см по четыре в каждой серии, которые подвергают тепловой обработке по режиму:

2+3+Т+2 ч.

где: Т - продолжительность изотермической выдержки, определяется по таблице 3.

Таблица 3 - Продолжительность изотермической выдержки

| Номер серии | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность изотермической выдержки Т, ч | 4 | 7 | 12 |

Пропаренные образцы испытывается на гидравлическом прессе: 2 образца каждой серии в зависимости от лабораторных условий через 4-24 часа после пропаривания, а другие 2 образца через 28 суток. Срок испытания первых образцов каждой серии по возможности должен быть одинаковым.

Результаты испытаний заносят в таблицу 4.

Таблица 4 – Результаты испытание

| Бригада | Прочность бетона, МПа, серии |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
|  | Возраст бетона |  |  |  |  |  |
|  | 4 часа | 28 суток | 4 часа | 28 суток | 4 часа | 28 суток |

На основании результатов испытания образцов строят график зависимости «Прочность бетона-продолжительность тепловой обработки». По заданию 2.

Из оставшейся бетонной смеси изготавливают 3 серии образцов, по 2 кубика в каждой серии. После уплотнения бетонной смеси образцы первой серии укрывают пленкой, второй серии - металлическим листом и третьей серии - жесткой крышкой или листок с пригрузом. Далее образцы пропаривают по режиму 2+3+7+2 ч. Пропаренные образцы испытывают вместе с образцами первой партии по заданию 1. Результаты испытаний заносят в таблицу 5.

Таблица 5 – Результаты испытание

| Вид укрытия образцов | Номер бригады |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
|  | Прочность бетона |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МПа | % | МПа | % | МПа | % | МПа | % |
| Открытая поверхность | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |
| Пленка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлический лист |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жесткая крышка |  |  |  |  |  |  |  |  |

По данным таблицы 5 строят график «Прочность бетона, МПа – Ц/В», в зависимости от вида укрытия образцов.

По заданию 3.

По результатам испытаний контрольных кубов в задании 1 (табл.4) строят в виде графика зависимости прочности бетона после пропаривания от Ц/В (рис.1а) и зависимости, отражающие связь между прочностью бетона после пропаривания и в возрасте 28 суток (рис.1б) применительно к каждому из трех режимов.

Приведем пример решения задачи оптимизации для условий изготовления изделий из бетонов марок от 150 до 400. Необходимо определить значение Ц/В и продолжительность тепловой обработки для получения, например, бетона марки М300 с отпускной прочностью 21 МПа (70%).

На графиках рисунка 1а и 1б отметим точки (1, 2 и 3) (1', 2', и 3'), соответствующие отпускной прочности 21 МПа. Эти точки перенесем на рис.1в и 1г в соответствии с продолжительностью тепловой обработки. Таким образом, получим зависимости, показывающие как изменяются значения Ц/В, требуемые для обеспечения отпускной прочности (21 МПа) рис.1в, а также прочность бетона в 28-суточном возрасте при изменении режима тепловой обработки рис. 1г.

1,25       1,75        2,25       2,75               0     10    20     30    40    50    60

1,5          2            2,5

а)                                                                    б)

Цементноводное                                              Прочность бетона

отношение, Ц/В                                           через 28 суток, МПа

1,25   1,75    2,25     2,75    0    10    20    30   40   50

в)                                                            г)

Продолжительность изотермической прогрева, ч

а - влияние Ц/В на прочность бетона через 4 часа после пропаривания; б - связь между марочной прочностью бетона и прочностью после пропаривания;

в - выбор длительности изотермического прогрева по отпускной прочности бетона; г - то же, по марочной прочности бетона.

Рисунок 1.Схеманазначения Ц/В и продолжительности

изотермического прогрева

В нашем примере прочность бетона в возрасте 28 суток должна быть не менее 30 МПа, тогда точка А, соответствующая проектной марки М300, определить длительность изотермического прогрева, при которой требования к отпускной  и проектной прочности бетона обеспечиваются при минимальном значении Ц/В и расход цемента. Назначать более длительную изотермическую выдержку и более низкое значение Ц/В и, следовательно, меньший расход цемента нецелесообразно, так как в этом случае не будет обеспечена марка бетона.

По графику на рис. 1в (в заштрихованной области) можно определить  требуемое значение Ц/В в зависимости от продолжительности тепловой обработки для получения необходимой отпускной прочности.

При этом заштрихованная область на графике рис.1г покажет вынужденное завышение 28-суточной прочности против проектной марки бетона при сокращенных режимах прогрева. В данном примере для получения отпускной прочности, равной 21 МПа и проектной марки М300 необходимо назначить Ц/В =1,7, а продолжительность изотермического прогрева 8,5 час.

Используя вышеописанную методику, студенты каждой бригады определяют оптимальные значения Ц/В и продолжительность изотермической выдержки для заданной преподавателем марки бетона.

По полученным результатам студенты составляют индивидуальные отчеты по установленной форме.

В отчете приводятся анализ полученных экспериментальных данных и выводы по интенсификации тепловой обработки за счет укрытия образцов и увеличения значения Ц/В и расхода цемента.

Контрольные вопросы:

- Что применяется для ускорения твердения бетона в условиях заводского изготовления сборных железобетонных изделий?

- Каков химизм процесса твердения бетона?

- В зависимости от чего назначается длительность изотермического выдерживания при пропаривании?

Рекомендуемая литература

Руководство по тепловой обработке бетонных и железобетонных изделий. Стройиздат, М., 1974 г.

Малинина Л.А. Тепловлажностная обработка тяжелого бетона. Стройиздат, М., 1977 г.

Экономия цемента в строительстве. Под редакцией З.Е.Энтина. Стройиздат, М., 1985 г.

Лабораторная работа №5

Исследование факторов, влияющих на свойства бетонной смеси

Цель работы - Исследовать сравнительную эффективность перемешивания бетонных смесей (подвижных и жестких) на плотных (пористых) заполнителях в разных видах смесителей.

Приборы и оборудования: Противень, лопаты штыковые, мастерки, весы торговые с разновесами, стандартные конуса с насадками, прибор для определения жесткости бетона, металлические линейки, стеклянные мерные цилиндры, вибростол лабораторный, формы кубов 10х10х10 см, штыковки стандартные металлические, стандартные металлические однолитровые мерные цилиндры, камера нормального твердения.

Работа рассчитана на 3 ч.

Изготовление бетонных и железобетонных изделий включает следующие основные процессы: приемка и хранение вяжущих веществ, заполнителей и арматуры; приготовление бетонной смеси, включая и подготовку составляющих, изготовление различных арматурных элементов; формование изделий; укрупнительная сборка и укомплектование строительных деталей и конструкций с целью повышения степени их заводской готовности.

Основными технологическими переделами процесса изготовления бетонных и железобетонных изделий являются, приготовление бетонной смеси, формование, тепловая обработка, а также отделка лицевых поверхностей.

Эти технологические переделы в основном отражение в данном разделе лабораторного практикума так, лабораторная работа №2 исследованию режимов виброуплотнения бетонной смеси.

Содержание лабораторной работы

В работе исследуется сравнительная эффективность перемешивания подвижных или жестких бетонных (на плотных и пористых заполнителях) и растворных смесей в различных смесителях. При проведении работы рекомендуется студентов разделить на три бригады. Каждая бригада выполняет одно из указанных ниже зданий. Работа рассчитана на 3 ч.

Задание 1

Бригада №1, состоящая из двух звеньев, проводит опыты с использованием растворных смесей. Состав раствора 1:3 по массе. Материалы портландцемент M 400; кварцевый песок с Мкр=2,0 Подвижность растворной смеси, определенная стандартным способом, равна соответственно 8-10 и 1,2 см при выполнении работы звеньями 1 и 2.

Задание 2

Бригада 2 проводит те же опыты, но с использованием в опытах бетонной смеси на плотном заполнителем-известняковом щебне с Dнаиб=20 мм. Остальные материалы те же. Подвижность бетонной смеси равна 5-6 см (при выполнении работы звеном 1). Жесткость бетонной смеси равна 5-7 с (при выполнении работы звеном 2).

Задание 3

Бригада 3 проводит те же опыты, но с использованием в опытах бетонной смеси на пористом заполнителе. Материалы: портландцемент М 400, керамзит с Dнаиб=20 мм, песок керамзитовый. Звено 1 использует бетонную смесь с подвижностью 5 см, а 2-е - с жесткостью 7 с. Средняя плотность бетона в сухом состоянии 1000 кг/м3.

Указания по проведению лабораторной работы

Рассчитывается расход материалов для приготовления замесов (растворная смесь рассчитывается исходя из принятой средней плотности и пористых заполнителях расчетно-экспериментальным методом). Контрольный (эталонный) замес объемом 2 л перемешивается вручную. Объемы замесов для перемешивания смеси в лопастном смесителе, в бегунах и в вибросмесителе соответственно равны 5,3 и 5 л.

Каждое звено приготовляет замесы.

На контрольном замесе уточняют необходимое содержание воды для обеспечения заданной подвижности или жесткости.

Перемешивают материалы. Контрольный замес перемешивают вручную, а другие замесы - в лопастном смесителе, в бегунах и в вибросмесителе. Во всех замесах расход воды принимают постоянным. Время перемешивания смеси в каждом смесителе одинаковое 3-5 мин.

I-растворной: II-на плотных заполнителях; III-на пористых заполнителя

1-перемешивание вручную; 2-то же, в лопастном смесителе; 3-то же, в бегунах,

4-виброперемешивание, а) результаты опытов звена 1,

б) то же, звена 2.

Рисунок 1. Изменение средней плотности в зависимости от способа перемешивания

I-растворной; II-на плотных заполнителях; III-на пористых заполнителях;

1-перемешивание вручную;2-то же, в лопастном смесителе; 3-то же, в бегунах,                                                  4-виброперемешивание:а) результаты опытов звена 1; б) то же, звена 2.

Рисунок 2. Изменение прочности при сжатии в зависимости от способа перемешивания смеси

При каждом способе перемешивания определяют среднюю растворной (бетонной) смеси, коэффициент выхода, фактический расход составляющих на 1м3 раствора (бетона) по методикам. Из каждого замеса готовят стандартным способом образцы в количестве не менее 3 шт. Образцы подвергаются тепловой обработке (по одинаковому для всех бригад режиму) или твердеют в нормальных условиях в течение 14 сут.

После испытания образцов определяют прочность бетона при сжатии (МПа) и коэффициент использования цемента:

Кисп.д=R/Ц,(1)

где Ц-фактический расход цемента на 1 м3 бетона, кг.

Полученные коэффициенты сравнивают с Кисп.идля контрольного замеса.

В случае, когда число образцов-близнецов, испытанных одновременно (в одном возрасте), больше трех можно выявить влияние способа перемешивание на однородность прочности раствора. Это является косвенным подтверждением того, что растворная (бетонная) смесь хорошо перемешана. Все данные испытаний и опытов заносят в таблицу 1. По результатам опытов строят графики эффективности использования смесителей при приготовлении растворной (бетонной) смеси (рисунок 1 и 2).

Таблица 1 - Результаты опытов

| Показатели | Способы перемешивания составляющих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ручное |  |  | в лопастном смесителе |  |  | в бегунах |  |  | вибросме-шивание |  |  |
|  | № бригады |  |  | № бригады |  |  | № бригады |  |  | № бригады |  |  |
|  | I | II | III | I | II | Ш | I | II | Ш | I | II | III |
| Коэффициент выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средняя плотность смеси, кг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактический расход цемента на 1 м3бетона, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочность бетона при сжатии, МПа: Rб после пропаривания Rб после 14 сут. нормального твердения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффективность использования цемента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Каждый показатель над чертой указывается для смеси, изготовленной звеном 1, под чертой-звеном 2.

В отчете, составленном индивидуально каждым студентом, должны быть приведены частные и общие выводы по результатам экспериментальных исследований всех бригад с обоснованием выбора способа перемешивания в зависимости от вида и характеристик растворной (бетонной смеси).

Контрольные вопросы:

1.Виды бетоносмесителей для перемешивания бетонной смеси.

2.Какие бетонные смеси приготавливают в бетоносмесителях принудительного действия;

3.Какие бетонные смеси приготавливают в бетоносмесителях гравитационного действия.

4.Контрольные задания для СРС

5.Повышение активности и однородности местных материалов и отходов промышленности;

6.Способы механохимической активации вяжущих и активных минеральных добавок.

Рекомендуемая литература:

- Баженов Ю.М. Технология бетона: Учебник. М.: Изд-во АСВ, 2003.-500 с.

- Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002. - 500 с.

- Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. Лабораторные определения свойств строительных материалов. М.: АСВ, 2004. – 176 с.

- Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология): Учеб. Пос.-М.: ИАСВ, 2004.

- Материаловедение в строительстве / Под ред. И.А. Рыбьева – М.: Издательский центр "Академия", 2006.

- Бетоны. Материалы, технологии, оборудование: Справочник. Серия "Строитель". М.: Стройинформ, ФЕНИКС, 2006. - 424 с.

Лабораторная работа №6

Выбор химических добавок в зависимости от вида вяжущего, степени армирования железобетонных изделий и назначения конструкций с оценкой их эффективностью

Цель работы:Выбрать химическую добавку применительно к условиям производства бетонных и железобетонных изделий и оценить их эффективность.

Приборы и оборудования: Противень, лопаты штыковые, мастерки, весы торговые с разновесами, стандартные конуса с насадками, прибор для определения жесткости бетона, металлические линейки, стеклянные мерные цилиндры, вибростол лабораторный, формы кубов 10х10х10 см, штыковки стандартные металлические, стандартные металлические однолитровые мерные цилиндры, камера нормального твердения.

Работа рассчитана  на 2 часа.

Для регулирования свойств бетонной смеси и бетона, а также экономии цементе в бетон при изготовлении вводят различные добавки. Широко применяются химические вещества, добавляемые в бетон в небольшом количестве (0,1-0,2% массы цемента). Эффективными добавками являются суперпластификаторы–синтетические полимерные вещества, которые вводятся в количестве 0,1-0,2% массы цемента. Эти добавки увеличивают подвижность, и текучесть бетонной смеси и существенно улучшают строительно-технологические свойства бетона.

Эффективность применения добавок в бетонах зависит от многих технологических факторов (вида, минералогического состава цемента, состава бетона, вида и качества заполнителя и т.п.).

Содержание лабораторной работы

Работа состоит из нескольких заданий, каждое из которых выполняется двумя звеньями. Звено готовит необходимое количество замесов, один из которых является эталонным. Из этих замесов изготовляются образцы, количество которых изготовляется исходя из условий задачи, поставленной в задании. Эффективность добавки определяется путем сравнения значений свойств бетонной смеси и бетона с исследуемой добавкой и без нее (в эталонной смеси). Учитывая, что эффективность добавки зависит от многих технологических факторов, желательно при определении ее одновременно исследовать влияние этих факторов. Для упрощения в этом случае рекомендуется применить метод математического планирования эксперимента с расчетами на ЭВМ.

Задание 1

Выбрать химическую добавку, ускоряющую процесс твердения бетона в железобетонных конструкциях с ненапрягаемой арматурой, и определить оптимальное количество добавки, обеспечивающее достижение наибольшей прочности бетона в возрасте 1 сут. Заданная прочность бетона 30 МПа. Подвижность бетонной смеси 5см. Материалы: портландцементы с содержанием С3А=5-7% (для 1-го звена) и более 10% (для 2-го звена); песок с Мкр=2,5; водопотребность-7%, доля песка в смеси заполнителей r=0,35; щебень с Днаиб=20мм, фракционированный. Изделия твердеют в нормальных температурно-влажностных условиях.

Задание 2

Определить оптимальное содержание пластифицирующей добавки СДБ для бетона прочностью 30 МПа в железобетонных ненапрягаемых конструкциях и определить получаемую при этом экономию портландцемента. Материалы для приготовления бетонной смеси и условия проведения эксперимента те же, что и в задании 1 портландцемент содержанием С3А=5-7%.

Задание 3

Определить эффективность применения суперпластификатора марки С-3 (или другой марки) на свойства бетонной смеси (подвижность) для монолитного бетона с заданной прочностью 30 МПа. Подвижность бетонной смеси 18-20 см. Материалы для приготовления бетонной смеси те же, что и в задании 1.

Задание 4

Определить экономию цемента от введения в бетонную смесь суперпластификатора С-3 (или другой марки) при условии сохранения подвижности смеси и прочности бетона при изготовлении железобетонных напрягаемых конструкций. Требуемая прочность бетона 30 МПа. Материалы для приготовления бетона и условия проведения эксперимента те же, что и в задании 1.

Указания по проведению лабораторной работы

Каждое звено подбирает состав бетона без добавки по показателям заданной прочности и удобоукладываемости. Этот состав бетона является эталоном. Затем рассчитывают расход материалов на замес (обычно 7 л).

Подбор состава бетона с добавками производится по показателю подвижности или жесткости бетонной смеси и прочности бетона на сжатие (в зависимости от задания). При этом необходимо соблюдать условия, изложенные в рекомендациях (13)

Изготовляются замесы и образцы, определяется подвижность или жесткость бетонной смеси, средняя плотность бетонной смеси и фактический расход материалов на 1м3 бетона в соответствии с общими методическими указаниями к лабораторным работам (см 1.3)

В установленные сроки образцы испытывают для определения средней плотности и прочности бетона при сжатии.

Результаты выполненных расчетов и испытаний приводят в отчете, составленном индивидуально каждым студентом.

По результатам работы двух бригад делаются частные выводы, а всех звеньев – общие выводы, включающие теоретическое и экономическое обоснование выбранной добавки и ее количества, а также оценку эффективности от ее применения (например, по себестоимости 1м3 бетонной смеси).

При оценке эффективности добавок за эталон принимаются бетонные смеси или бетоны без добавок. Эффективность добавки определяется путем сравнения значений исследуемых характеристик бетонной смеси бетона с исследуемой добавкой эталона. Добавка считается эффективной и пригодной для применения, если полученные в результате опытов свойства бетонной смеси или бетона выше эталонных и находятся в пределах критериев эффективности.

Определение оптимального содержания добавки СДБ в бетоне приводится применительно к заданию

Производится расчет расхода материалов на 1м3 бетона без добавки (эталонный состав). Рассчитывается расход материалов на замес 7л. Приготовляется опытный замес и корректируется расчетный состав бетона по заданной подвижности (около 5 см)

Корректируется состав бетона, с добавкой исходя из поставленной в задании задачи (в данном случае добавка применяется для сокращения расхода цемента), изготовляются пробные замесы, в которые при изготовлении вводится добавка СДБ в количествах 0,1; 0,15; 0,2 от массы цемента. При этом уменьшается расход цемента, и воды по сравнению с составом бетонной смеси без добавки до получения бетонной смеси заданной подвижности. Добавка вводится в виде 10% раствора СДБ, расход которой определяется по таблице и результаты расчетов заносят в таблицу 1.

Заданная прочность бетона 30 МПа. Подвижность бетонной смеси 5см. Материалы: портландцементы с содержанием С3А= 5-7% (для 1-го звена) и более 10% (для 2-го звена); песок с Мкр=2,5; водопотребность-7%, доля песка в смеси заполнителей r=0,35; щебень с Днаиб=20мм, фракционированный. Изделия твердеют в нормальных температурно-влажностных условиях.

Таблица 1 - Определение расхода раствора СДБ

| Плотность раствора СДБ, г-см | Концентрация раствора СДБ, % | Содержание сухого вещества в растворе, кг/л | Расход раствора на 100 кг цемента, л, при введении СДБ, % от массы цемента |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| 1,02 | 10 | 0,105 | 0,95 | 1,425 | 1,9 |
| 1,06 | 12 | 0,128 | 0,851 | 1,277 | 1,702 |
| 1,07 | 14 | 0,151 | 0,752 | 1,129 | 1,504 |
| 1,08 | 16 | 0,174 | 0,653 | 0,931 | 1,306 |
| 1,09 | 18 | 0,187 | 0,554 | 0,833 | 1,108 |
| 1,10 | 20 | 0,22 | 0,454 | 0,681 | 0,903 |
| 1,11 | 22 | 0,242 | 0,424 | 0,636 | 0,847 |
| 1,12 | 24 | 0,264 | 0,394 | 0,591 | 0,787 |
| 1,13 | 26 | 0,286 | 0,364 | 0,546 | 0,725 |
| 1,14 | 28 | 0,308 | 0,334 | 0,501 | 0,664 |
| 1,15 | 30 | 0,33 | 0,303 | 0,455 | 0,606 |
| 1,16 | 32 | 0,36 | 0,384 | 0,427 | 0,568 |
| 1,17 | 34 | 0,39 | 0,265 | 0,399 | 0,53 |
| 1,18 | 36 | 0,42 | 0,246 | 0,371 | 0,492 |
| 1,19 | 38 | 0,45 | 0,227 | 0,343 | 0,454 |
| 1,20 | 40 | 0,48 | 0,208 | 0,312 | 0,416 |

Из откорректированных составов бетонной смеси изготовляют образцы, которые твердеют в нормальных температурно-влажностных условиях.

Предположим, что в результате испытания образцов и пересчета составов бетона получены следующие данные. Анализ приведенных в таблице результатов показывает, что оптимальным количеством добавки СДБ является 0,2% от массы цемента. В этом случае обеспечивается получение бетона с заданной прочностью 30 МПа при экономии цемента около 10%. Полученная экономия цемента удовлетворяет ориентировочным данным по уменьшению расхода цемента за счет введения добавки.

Контрольные вопросы:

1. Какие виды химических добавок вы знаете?

2. Какие виды пластифицирующих добавок вы знаете?

3. Что такое суперпластификатор, и его свойства?

4. Что такое подвижность, и какое влияние она оказывает на бетонную смесь?

5. От чего зависит эффективность применения добавок в бетонах?

Контрольные вопросы для задания СРС

1. Общие требования ко всем бетонам и бетонным смесям;

2. Требования к цементам;

3. Виды химических добавок;

4. Свойства добавок.

Рекомендуемая литература

- Баженов Ю.М. Технология бетона: Учебник. М.: Изд-во АСВ, 2003.-500 с.

- Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002. - 500 с.

- Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. Лабораторные определения свойств строительных материалов. М.: АСВ, 2004. – 176 с.

- Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология): Учеб. Пос.-М.: ИАСВ, 2004.

- Материаловедение в строительстве / Под ред. И.А. Рыбьева – М.: Издательский центр "Академия", 2006.

- Бетоны. Материалы, технологии, оборудование: Справочник. Серия "Строитель". М.: Стройинформ, ФЕНИКС, 2006. - 424 с.

Лабораторная работа №7

Изучение электротермического метода натяжения арматуры

Цель работы - Ознакомить студентов с электротермическим методом натяжения арматуры, т.е. с методикой расчета длины арматурной заготовки и температуры нагрева, а также с измерением величины натяжения арматуры по ее удлинению и измерением напряжения.

Приборы и оборудование: арматурные стержни, ножницы для резки арматуры, установка для электронагрева стержней, форма с упорами, рулетка, динамометр ПРД.

Работа рассчитана  на 1 час.

В железобетонных конструкциях с обычной ненапрягаемой арматурой в растянутой зоне могут возникнуть трещины, которые не всегда допустимы по условиям эксплуатации.

Создание в растянутой зоне бетона сжимающих напряжений путем предварительного натяжения арматуры и обжатие бетона позволяет значительно повысить трещиностойкость конструкций и уменьшить их деформативность.

В настоящее время натяжение арматуры может осуществляться следующими способами: механическим, электротермическим, электротермомеханическим и за счет использования энергии расширения цемента.

При электротермическом способе натяжения арматуры используется свойство стали удлиняться при нагреве во время пропускания электрического тока. Охлаждаясь, арматурный стержень стремится сократиться, но этому препятствуют упоры. В результате арматура напрягается.

При производстве предварительно напряженных железобетонных изделий и конструкций наиболее широкое применение нашел электротермический способ натяжения арматуры. Он не требует сложного технологического оборудования.

Определение длины заготовки и температуры нагрева стержня

Длину отрезаемого стержня или проволоки определяют по формуле:

lо = 1з + 2а, мм                                                                                                (1)

где 1о-длина отрезаемого стержня, мм;

1з-длина заготовки, мм;

2а-длина конца стержня или проволоки, расходуемых на установку или образование временного концевого анкера, мм.

Длина арматурной заготовки определяется по формуле:

1з = 1у-Δ1о-Δ1ф-1с, мм                                                                               (2)

где1у-расстояние между наружными гранями упоров на формах или поддонах, мм;

Δ1о-абсолютное удлинение натянутой арматурной заготовки при напряжении σ = σ0 + σ1, мм;

Δle-продольная деформация формы или поддона при напряжении арматуры, принимаемой равной 1 мм или рассчитывается, мм;

Δle-величина, учитывающая смятие шайб под высаженными готовками, смятие, высаженных головок или приваренных коротышей, а также упоров, принимается 3-5 мм.

Продольная деформация формы при натяжении на бетон рассчитывается по формуле:

,                                                                                                         (3)

где: σб - напряжение в бетоне под действием силы натяжения арматуры, МПа;

Енб- нормальный модуль упругости бетона, МПа;

L - длина издания, мм.

Абсолютное удлинение для стержневой арматуры определяется формуле:

, мм                                                                                             (4)

где σ0 - заданное напряжение арматуры в МПа, равное 70% условного предела текучести арматуры (таблица 1);

σ1-верхнее и нижнее предельные отклонения заданного предварительного натяжения арматуры, приведенное в таблице 2;

Енс-модуль упругости арматурных сталей, равный 2 10s МПа;

l-длина нагреваемого участка, мм.

Таблица 1 - Характеристики арматурных сталей

| Арматурная сталь |  |  | Условный предел текучести, МПа | Временное сопротивление разрыва | Относитель-ное удлинение, % | Модуль упругости –Е, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Класс | Диаметр мм |  |  |  |  |
| Горячекатанная периодического | A-IV | 10...32 | 590 | 885 | 8 | 1,96 105 |
|  | A-V | 10...32 | 785 | 1030 | 7 | 1,86 105 |
| Термически упрочненная периодического профиля | Ат-IV | 10...28 | 590 | 785 | 9...10 | 1,86 105 |
|  | At-V | 10...28 | 785 | 980 | 7...8 | 1,86 105 |
|  | "Ат- | 10...28 | 980 | 1200 | 6...7 | 1,86 105 |
| Арматурная проволока | В-II | 4 | 1440 | 1800 | 4 |  |
|  |  | 3 | 1520 | 1900 | 4 |  |
|  |  | 5 | 1360 | 1700 | 4 |  |
|  |  | 6 | 1280 | 1600 | 5 | 1,96 105 |
|  |  | 7 | 1200 | 1500 | 6 |  |
|  |  | 8 | 1120 | 1400 | 6 |  |
| Арматурная | Вр-II | 3 | 1440 | 1800 | 4 |  |
|  |  | 4 | 1360¦ | 1700 | 4 |  |
|  |  | 5 | 1280 | 1600 | 4 | 1,86 105 |
|  |  | 6 | 1200 | 1500 | 5 |  |
|  |  | 7 | 1120 | 1400 | 6 |  |
|  |  | 8 | 940 | 1300 | 6 |  |

Таблица 2 - Значение для изделий различной длины

| Длина изделия, м | 5 | 6,5 | 9,5 | 13 | 16 | 19 | 25 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные отклонения, σ МПа | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |

Для проволочной арматуры определяется по формуле:

А1о=Е1к, мм(5)

где Е-относительное удлинение натянутой арматуры при напряжении

σ = σo+ σ1

Величину удлинения арматуры при нагреве для ее свободно укладки в упоры поддонов, форм вычисляются по формуле:

Δ1r = Δ1о + Δ1ф + Δ10 + Δ1g(6)

где: Δ1g-дополнительное удлинение арматуры, обеспечивающее ее свободную укладку в упоры, равное 1 мм на 1 пог. м. длины арматуры.

Требуемая температура нагрева определяется по формуле:

(7)

где а-коэффициент линейного расширения, приведенного в таблицу 3

h-длина нагреваемого участка арматуры, мм;

to-температура окружающей среды, °С.

Таблица 3 - Коэффициенты линейного расширения сталей

| Температурный интервал, °С | Коэффициент линейного расширения арматуры, 106, °С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Горячекатанной классов A-IV, A-V | Термически упрочненная Ат-IV, At-V, At-IV | Проводки класса ВрII |
| 20...300 | 13,2 | 12,5 | 13,0 |
| 20...350 | 13,5 | 13,0 | 13,4 |
| 20...400 | 13,8 | 13,5 | 13,8 |
| 20...450 | 14,2 | 14,0 | 14,1 |
| 20...500 | 14,5 | - | 14,5 |

Для определения длины отрезаемого стержня (проволоки) необходимо найти величину а длину конца стержня, расходуемого на образование временного концевого анкера, которая зависит от вида и конструкции анкерного устройства. Они бывают в виде: приваренных коротышей, приваренных петель, высаженных головок на стержне или проволоки и др.

Величина t не должна превышать рекомендуемую или максимально допустимую, приведенную в таблицу 4.

Таблица 4 - Рекомендуемые и допустимые величины температуры нагрева для различных классов арматуры

| Арматура класса | Марка илидиаметр | Температура нагрева |  | Время нагрева, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рекомендуемая | максимально допустимая |  |
| A-V | 23х2Г2Т | 400 | 500 | 0,5...10 |
| A-TV | 80 С | 400 | 600 | 0,5... 10 |
|  | 20хГ211 | 400 | 500 | 0,5...10 |
|  | 20хТСТ | 400 | 500 | 0,5...10 |

Продолжение таблицы 4

| At-IV | 20ГС.20ГС2 | 400 | 450 | 0,5...10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| At-V | 20ГС20ГС2 | 400 | 450 | 0,5...10 |
| At-VI | 20ГС20ГС2 | 400 | 450 | 0,5...10 |
| Вр-II | 4 | _ | 450 | 0,1...0.5 |
|  | 5 |  | 450 | 0,15...0.8 |
|  | 6 | - | 450 | 0,2...1 |

Диаметр привариваемых коротышей dx определяют по формуле:

(8)

где d-номинальный диаметр арматурного стержня, см;

Rип-предел текучести арматурной стали, МПа;

Rk-расчетное сопротивление материала коротышей, МПа.

Как правило, материалом для коротышей служит сталь марок СТ-3 и СТ-5. Диаметр высаженных головок на стержне арматуры должен быть 1,5-2 диаметра стержня, а длина 18-22 мм.

Расчет длины арматурной заготовки и проверка принятой температуры нагрева стержня

Требуется определить длину отрезаемого стержня на изготовление плиты покрытия. Рабочая арматура класса A-IV, rf=16 мм, марка стали 20хГ2Ц. База формы 6200 мм. Длина нагреваемого участка 5700 мм. Вид анкеровки - высадка головок. Расчетное напряжение в арматуре 450 МПа. Определяем наибольшее допустимое предварительное напряжение по формуле:

σ= σо+σ1= 450 + 80 = 530 МПа.                                                         (9)

Определяем абсолютное удлинение натянутой арматуры σ=530 МПа

(10)

Определяем длину арматурной заготовки, принимаемая σ1о=4мм, σ1ф=2мм, 13=1-Δ1о-Δle-Δ1ф=6200-16,4-4-2=6177,6мм. Результаты расчета заносят в таблицу 5.

Таблица 5 - Результаты расчета длины арматурной заготовки

| №бригады | σ0, МПа | σ1, МПа | σ, МПа | Δlo; мм | Δ1у, мм | Δ1К, мм | Δ1ф, мм | Δ1з, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 450 | 80 | 530 | 16,4 | 6200 | 4 | 2 | 6177,6 |

Две другие бригады рассчитывают другие виды арматуры по заданию преподавателя.

Затем нагревают арматуру до рекомендуемой температуры и замеряют длину арматуры. Результаты измерений абсолютного удлинения арматурной заготовки заносят в таблицу 6.

Таблица 6 - Результаты измерений абсолютного удлинения арматурной заготовки

| № бригады | 1о, мм |  | 1s, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | расчетная | измеренная | расчетная | измеренная |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

После этого проверяем удлинение арматуры, на которое необходимо удлинить арматуру при данных расчетах по формуле:

Δlo= Δlo + Δ1Ф + Δ1С + Δlt = 4+2+16,4+6,2 = 28,6 мм.(11)

Далее проверяем достаточно ли рекомендуемой температуры для удлинения арматуры на расчетную величину по формуле:

Δl-ф = (400 + Δ1Оу) 1на = (400 - 20) 5700 13,7 10-6 = 30,09 мм.(12)

Результаты проверки принятой температуры нагрева стержня записывают в таблицу 7.

Таблица 7 - Результаты проверки принятой температуры нагрева стержня

| № бригады | tкп | to, °C | 1н, мм | а | Δ1r, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расчета | необх. | опытн |
| 1 | 400 | 20 | 5700 | 13,7 104 | 30,09 | 28,06 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Проверка фактического натяжения арматуры. Для определения натяжения арматуры применяется динамометр ПРД или другой прибор. Принцип действия ПРД основан на измерении величины прогиба натянутого стержня или другого вида арматуры под действием заданной поперечной силы. В данном случае, действие прибора основано на упругой оттяжке натянутого стержня в середине его пролета с помощью тарированной пружины, которой сообщается постоянное перемещение. Деформация пружины измеряется индикатором и эти измерения представляют собой показания прибора.

Прибор тарируется на каждую длину и диаметр арматуры. По данным тарировки строится график зависимости:

Р = Е(упр), (13)

где Р-усилие натяжения в арматуры;

Е(упр)-показание прибора.

Эта зависимость ля данной длины напрягаемого стержня и его диаметра является внешней характеристикой прибора.

При измерении напряжения арматуры прибор ставится упорными лапами на форму, крюк захвата заводится под стержень и поворотом маховичка приводится в контакт со стержнем. Поворотом рукоятки лимба дают начальную оттяжку, соответствующую перемещению стрелки индикатора на 5 делений (0,05 мм). В этой позиции отмечается положение лимба относительно риски на корпусе прибора. Далее маховичок поворачивают на целое число оборотов (3, 5, 8 и т.д.), после чего снимают показания на шкале индикатора.

Как уже отмечалось, переход от замеров по индикатору к величине натяжения стержня осуществляется с помощью тарировочной кривой прибора

Перед замерами необходимо выполнить следующее:

- очистить поверхность под лапами или корпусом прибора от грязи, рыхлой окалины и т.д., так как наличие таких загрязнений влечет за собой погрешности в показаниях прибора;

арматурный стержень должен быть освобожден по всей длине от соприкосновения со сварными каркасами, распорками и прочими деталями;

перед установкой ноля на индикаторе прибора нагрузить и разгрузить пружину оборотами маховичка, заведя крюк под измеряемый пруток;

рукоятку маховичка прибора следует вращать плавно без рывков и покачивания прибора;

величина смещения крюка от оси прибора не должна превышать 5 мм, а в течении всей оттяжки пруток не должен касаться опорных лап прибора;

нельзя чтобы прибор менял свое положение, при котором дано предварительное поджатие на 5 делений. Результаты испытаний заносят в таблицу 8.

Таблица 8 - Результаты проверки натяжения арматуры

| № бригады | σо МПа | σ1 МПа | σ, МПа | Показания индикатора прибора | σ данные тарировочной кривой | Отклонение σф от σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Что такое напрягаемая арматура?

- Для чего необходимо натяжение арматуры?

- Величина натяжения арматуры.

- Что такое натяжение на упоры?

- Что такое натяжение на бетон?

Рекомендуемая литература

- Баженов Ю.М., Комар А.Г. Технология бетонных и железобетонных изделий: Учебник для вузов - М.: Высшая школа, 2002. - 500 с.

- Белов В.В., Петропавловская В.Б., Шлапаков Ю.А. Лабораторные определения свойств строительных материалов. М.: АСВ, 2004. – 176 с.

- Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (материаловедение и технология): Учеб. Пос.-М.: ИАСВ, 2004.

- Материаловедение в строительстве / Под ред. И.А. Рыбьева – М.: Издательский центр "Академия", 2006.

Критерий оценивания знаний обучающихся

Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся по всем видам контроля определяются оценками балльно-рейтинговой буквенной системы, которые имеют прямо пропорциональное соотношение.

Оценке «отлично» соответствуют оценки А, имеющая цифровой эквивалент 4,0 и процентное содержание 95-100% и А-, имеющая цифровой эквивалент 3,67 и процентное содержание 90-94%.

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся показал полное усвоение программного материала и не допустил каких-либо ошибок, неточностей, своевременно и правильно выполнил контрольные и лабораторные работы и сдал отчеты по ним, проявил при этом оригинальное мышление, своевременно и без каких-либо ошибок сдал коллоквиумы и вьшолнил домашние задания, занимался научно-исследовательской работой, самостоятельно исполъзовал дополнительную научную литературу при изучении дисциплины, умел самостоятельно систематизироватъ программный материал.

Оценке «хорошо» соответствуют оценки В+, имеющая цифровой эквивалент 3,33 и процентное содержание 85-89%, В, имеющая цифровой эквивалент 30 и процентное содержание 80-84% и В-, имеющая цифровой эквивалент 2,67 и процентное содержание 75-79%.

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил про-граммный материал не ниже чем на 75% и при этом не допустил грубых ошибок при ответе, своевременно выполнил контрольные и лабораторные работы и сдал их без принципиальных замечаний, правилъно выполнил и своевременно сдал коллоквиумы и домашние задания без принципиальных замечаний, использовал дополнительную литературу по указанию преподавателя, занимался научно-исследовательской работой, допускал непринципиальные неточности или принципиальные ошибки, исправленные самим студентом, сумел систематизировать программный материал с помощью преподавателя.

Оценке «удовлетворительно» соответствуют оценки С+, имеющая цифровой эквивалент 2,33 и процентное содержание 70-74%, С, имеющая цифровой эквивалент 2,0 и процентное содержание 65-69%, С-, имеющая| цифровой эквивалент 1,67 и процентное содержание 60-64 %, D +, имеющая цифровой эквивалент 1,33 и процентное содержание 55- 59% и D, имеющая эквивалент 1,0 и процентное содержание 50-54%,

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил про-граммный материал не менее чем на 50%, при выполнении контрольных и лабораторных работ, домашних заданий нуждался в помощи преподавателя, при сдаче коллоквиума допускал неточности и непринципиальные ошибки, неточности, не проявил активность в исследовательской работе, ограничивался только учебной литературой, указанной преподавателем, испытывал больше затруднения в систематизации материала.

Оценке «неудовлетворительно» соответствует оценка Є, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное содержание 0-49%. Данная оценка ставится в том случае, если студент обнаружил пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную программой.

Байбулеков Алимкул Байбулекович

Кудабаев Руслан Бахтиярович

Нурымбетова Раушан Уалихановна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторных занятий

по дисциплине

«Технология бетона-2»

Подписано к печати _____. Бумага офсетная 60х84 1/16

Обьем   2,9 п.л. Тираж 100 шт. Заказ №

ЮКГУ им. М.Ауезова, 160018. г. Шымкент, пр. Тауке хана