Ф.7.03-18

ДЖАНПАИЗОВА В.М., КИМ И.С., АШИРБЕКОВА Г.Ш., КОНЫСБЕКОВ С.М.

ОТДЕЛКА И КРАШЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Шымкент, 2018г

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный УНИВЕРСИТЕТ

им. м. ауезова

Кафедра «Технология и проектирование текстильных материалов»

ДЖАНПАИЗОВА В. М., КИМ И.С., АШИРБЕКОВА Г.Ш., КОНЫСБЕКОВ С.М.

ОТДЕЛКА И КРАШГЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для студентов специальности 5В073300 - Технология и проектирование

текстильных материалов

Шымкент

УДК 667.03:620.2 (075.8)

ББК   37. 24

Рецензенты:

Сабиров В.Х.  – д.х.н., профессор кафедры «ТиПТМ», ЮКГУ им. М.Ауэзова

Ташменов Р.С. – к.т.н.,   директор  ТОО НИЦ «Жана жоба»

Отделка и крашение текстильных материалов и изделий. Учебное пособие

//Джанпаизова В. М., Ким И.С, Аширбекова Г.Ш., Конысбеков С.М.- Шымкент: ЮКГУ    им.  М. Ауэзова, 2018. -  144с.

Учебное пособие составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины, на базе учебной и научной литературы. Учебное пособие включает все необходимые сведения согласно программы дисциплины, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также привить студентам навыки самостоятельной, творческой работы.

В учебном пособие изложены особенности структуры и свойства волокнообразующих полимеров и волокон, основы подготовки текстильных материалов к крашению и заключительная отделка текстильных материалов и изделий. Рассмотрены сведения о теоретических и технологических основах процесса крашения и заключительной отделки текстильных  материалов  и изделий.

Предназначено для студентов специальности 5В073300 – Технология и проектирование текстильных материалов.

Учебное пособие рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова, протокол №    от              201 г.

©Южно-Казахстанский государственный

университет им. М.Ауэзова

Ответственный за выпуск Аширбекова Г.Ш.

ВВЕДЕНИЕ

Производство текстильных материалов включает целый ряд химических и физико-химических процессов и операций, целью которых является придание материалам специальных свойств, улучшение внешнего вида, получение качественной, конкурентоспособной продукции.

Современный специалист должен прежде всего заботиться о всемерном ускорении технологических процессов и об одновременном резком повышении качества выпускаемых текстильных материалов. Поэтому программа построено таким образом, что на основе, ныне существующих технологических процессов дается, теоретическое обоснование и приводятся примеры более рационального построения технологии обработки текстильных материалов на всех стадиях отделочного производства. В частности, большое внимание обращено на возможность совмещения технологических процессов при подготовке, крашении и заключительной отделке текстильных материалов, на использование органических растворителей и жидкого аммиака, расплавов в качестве среды для обработки тканей и других текстильных изделий; показано, что реакции красителя и других реагентов с волокном резко ускоряются при проведении процессов в высокотемпературном режиме и при использовании в качестве инициаторов потока быстрых электронов, низкотемпературной плазмы, специально подобранных катализаторов. В ряде случаев такой подход к построению процессов обеспечивает получение изделий с качественно новыми эффектами, что особенно наглядно проявляется при заключительной отделке   текстильных   материалов.

  - пособии в краткой и доступной форме изложены и систематизированы разрозненные сведения, определяющие сущность и способы реализации процессов облагораживания тканей на стадии их отделки. Показана взаимосвязь строения и свойств волокнообразующих полимеров с их поведением в процессах отделки и с потребительскими свойствами выработанных из них тканей. Освещены вопросы теории и практики технологических процессов подготовки текстильных изделий из натуральных, химических и смесовых волокон к крашению. Изложены теоретические основы и технологии крашения и печатания материалов красителями различных классов, а также теория и практика заключительной отделки тканей.

Пособие прежде всего рекомендуется для самостоятельной работы студентов текстильных вузов. В отличие от имеющейся литературы по химической технологии волокнистых материалов, где основное внимание при изложении материала обращается на физико-химическую сущность процессов отделочного производства, данное пособие знакомит студентов со специфическими особенностями технологии отделки тканей из целлюлозных волокон, шерстяных и шелковых тканей. Помимо теоретических аспектов, связанных с технологией, в нем освещены вопросы реализации процессов отделочного производства на существующем технологическом оборудовании. Эти знания полезны специалистам текстильной и легкой промышленности. Однако вопросы, связанные с аппаратурным оформлением технологии, в пособии сведены к минимуму, поскольку являются предметом специального изучения.

Теория крашения текстильных материалов излагается как единое целое на общей физико-химической основе, а изложение теории и практики применения каждого класса красителей в крашении, на базе общетеоретического раздела. Программой предусматривается использование знаний студентов, полученных при изучении предшествующих дисциплин, с учетом непрерывной математической, физической, химической и экономической подготовок.

Таким образом, настоящее учебное пособие будет способствовать получению всех необходимых знаний и умений, а также приобретению практических навыков, предусмотренных учебной программой курса «Отделка и крашение текстильных материалов и изделий».

1. Особенности структуры и свойств волокнообразующих полимеров и волокон

1.1. Общие представления о химическом строении и свойствах основных текстильных волокон

Волокнистые материалы как объекты осуществления упомянутых процессов сами по себе представляют очень сложные по структуре и свойствам системы.

По характеру происхождения все известные волокнистые материалы, применяемые при изготовлении тканей, трикотажных изделий и нетканых материалов, подразделяются на две большие группы: природные (натуральные) и химические.

В свою очередь природные волокна можно подразделить на волокна растительного происхождения (хлопок, лен, пенька, джут и др.) и животного происхождения (шерсть, натуральный щелк). Сюда же входят природные минеральные волокна— асбестовое и стеклянное.

Последнее можно было бы отнести и к искусственным волокнам, так как в готовом виде в природе стеклянное волокно не существует. Однако, учитывая специфические особенности производства и то, что стекловолокно изготовляется из природного минерального сырья, его обычно включают в самостоятельную группу природных минеральных волокон. В группе природных волокон наиболее важными являются: хлопок, лен. шерсть. Натуральный шелк имеет ограниченное применение, а минеральные волокна практически не используются для изготовления товаров народного потребления.

К химическим волокнам относятся искусственные, получаемые на химических предприятиях, но из природного полимерного сырья, например, целлюлозы, и синтетические, получаемые из синтетических полимеров, например, полиамидов, полиэфиров, полиакрилонитрилов и т. д. Наиболее распространенным искусственным волокном является вискозное. В эту группу волокнистых материалов входят также медно-аммиачное и ацетатное волокна. Гораздо меньшее распространение получили искусственные белковые и альгинатные волокна. Вискозные и медно-аммиачные волокна, состоящие из гидратцеллюлозы, часто называют также гидратцеллюлозными. Из группы синтетических волокон в наибольших масштабах используются полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан, терилен) и полиакрилонитрильные (нитрон). В дальнейшем в сырьевом балансе текстильной промышленности займут достойное место также такие синтетические волокна, как, например, полиолефиновые (полипропиленовое), полихлорвиниловые (хлорин), поливинилспиртовые (винол).

Текстильные волокна, какого бы происхождения они не были, построены из высокомолекулярных соединений — полимеров. Молекулы этих соединений состоят из десятков и сотен тысяч атомов, связанных между собой прочными химическими ковалентными   связями.

Благодаря внутреннему тепловому движению макромолекулы способны принимать бесконечно большое число «мгновенных» конформаций. Это свойство макромолекул волокнообразующих полимеров чрезвычайно важно, так как позволяет целенаправленно изменять восприимчивость текстильных волокон к различным реагентам, воздействию которых они подвергаются в красильно-отделочном производстве.

В подавляющем большинстве макромолекулы сильно вытянуты в длину, которая во много раз превосходит их поперечник. Такие макромолекулы называют линейными, пли цепными, поскольку они наподобие цепи состоят из отдельных многократно повторяющихся элементарных звеньев. На концах макромолекулярных цепей обычно находятся активные функциональные группировки.

Некоторые линейные макромолекулы, например, таких полимеров, как кератин шерсти, фиброин шелка, полиакрилонитрил и некоторых других, имеют боковые ответвления различной сложности и длины. Наличие таких объемистых боковых ответвлений (заместителей) уменьшает   гибкость   макромолекулярных цепей и тем сильнее, чем больше размер этих заместителей. Полярные (ОН, СООН, NH2) и другие группы в боковых ответвлениях также ограничивают свободу смешения сегментов макромолекулярных цепей и тем сильнее, чем больше внутри или межцепные взаимодействия полярных групп. Аналогичное влияние на гибкость макромолекул оказывают циклические группировки в цепи (например, ароматические или конденсированные   ядра).   Наконец, наличие   сетчатых   структур почти полностью исключает возможность перемещения макромолекулярных   звеньев   в   пространстве   и   делает   полимерные цепи жесткими, а волокно труднорастворимым в растворителях. При описании свойств волокон большое значение имеют не только   особенности   химического   строения   макромолекул   тех или иных полимеров, образующих волокнистые материалы, но и расположение этих макромолекул в волокне. В соответствии со сказанным   наряду   с таким общепринятым   понятием, как химическое строение волокон, в настоящее время широкое распространение получила другая, не менее значимая характеристика — тонкая, или   надмолекулярная, структура   волокон». Это понятие включает представление о локализации кристаллических и аморфных областей в полимере волокна и об образовании сложных макромолекулярных ассоциатов — микрофибрилл, фибрилл и других надмолекулярных структур.

По современным представлениям тонкая структура текстильных волокон такова, что небольшие пучки вытянутых макромолекул объединяются вместе благодаря действию межмолекулярных сил и образуют микрофибриллы. которые в свою очередь являются основой для образования более крупных молекулярных комплексов — фибрилл.  Микрофибриллы и фибриллы располагаются более или менее ориентированно вдоль осп волокна или пол небольшими углами к ней. Макромолекулы могут переходить из одной микрофибриллы в другую, прочно связывая их вместе. Фибриллы же скрепляются между собой менее прочно, между ними имеется много продольных трещин, пор и т. п. Этим объясняется относительно легкое продольное расщепление волокон.

Микрофибриллы многих волокон в поперечном сечении имеют несимметричную форму - эллипс или прямоугольник. Если условно приравнять поперечное сечение к кругу, то диаметр микрофибрилл большинства природных и синтетических полимеров составит около 10 нм. Что касается длины микро-фибрилл, то у целлюлозных   волокон   она   иногда   достигает 1000 нм. Есть все основания полагать, что длины микрофибрилл и макромолекул волокнообразующих   полимеров   соизмеримы.

В отличие от низкомолекулярных кристаллических веществ полимеры не бывают полностью кристаллическими. Доля объема полимера, занятая кристаллитами, может меняться в широких пределах в зависимости от условий кристаллизации и строения макромолекулы. Остальная доля объема занята макромолекулами   или   сегментами    макромолекул, не   включенными в кристаллит в не образующими упорядоченных структур. Переход от кристаллической к аморфной части в полимере происходит не скачкообразно, а постепенно, через ряд промежуточных форм упорядоченности.

Характерной   чертой   полимерных    кристаллитов   является большая дефектность, обусловленная, с одной стороны, нарушениями регулярности вследствие теплового движения, а с другой— нарушениями   дальнего   порядка,    специфическими   для полимеров:  наличие   концевых   и   боковых  групп,   нарушения химической структуры и т. д. Дефектность  полимерных  кристал-литов зависит как от условий кристаллизации, так и от характеристик   самого   полимера    (относительной   молекулярной массы, химического строения, в част-ности наличия в макромолекулярной цепи звеньев различной структуры и т. д.).

Для обеспечения должной плотности упаковки полимера в ориентированном состоянии соседние макромолекулы должны «приспосабливаться» путем своеобразных согласованных взаимных поворотов и сдвигов. Следствием этого является одновременное образование в других, более рыхлых аморфных участках пустот или пор.

Отмеченная особенность тонкой структуры волокон чрезвычайно интересна как с точки зрения проведения крашения и других обработок текстильных материалов, так и с позиций обеспечения    требуемых    упругоэластических    и    прочностных свойств полимеров.

По своему происхождению и размерам поры, возникающие в волокнах, крайне неоднородны. Они могут образовываться и результате мгновенных смещений отдельных активных звеньев или сегментов макромолекул под воздействием повышенных температур или других внешних физических и химических факторов, что характерно главным образом для гидрофобных химических волокон. Такие флуктуационные по характеру возникновения поры имеют размеры от 1. до 2 нм. Другой причиной возникновения пор является набухание волокон вследствие гидратации функциональных групп макромолекул волокнообразующего полимера, что в большей мере присуще природным гидрофильным целлюлозным и белковым волокнам. При этом образуются поры размером до 3— 7 нм.

Субмикроскопические поры, пронизывающие волокнистый материал, не только обеспечивают проникание   молекул   красителей и других реагентов внутрь волокна, но и способствуют повышению его работоспособности путем перераспределения местных перенапряжений, возникающих под действием внешней нагрузки.

Наличие пор может быть обусловлено и не плотностями взаимной упаковки элементов надмолекулярной структуры волокон. Если речь идет о дефектах упаковки элементарных микрофибрилл, то размер субмикроскопических пор колеблется от 3 до 5 нм. Между более крупными элементами надмолекулярной структуры волокон (фибриллами) могут образовываться пустоты   больших   размеров — до   10—15   нм.

Крупные поры, пустоты, а также трещины размером 1 - 2 мкм, выявляемые методами электронной и оптической микроскопии, относятся уже к морфологическим особенностям строения волокна.

1.2. Классификация текстильных волокон

По характеру происхождения все известные волокнистые материалы, применяемые при изготовлении тканей, трикотажных изделий и нетканых материалов, подразделяются на две большие группы: природные (натуральные) и химические.

В свою очередь природные волокна можно подразделить на волокна растительного происхождения (хлопок, лен, пенька, джут и др.) и животного происхождения (шерсть, натуральный щелк). Сюда же входят природные минеральные волокна— асбестовое и стеклянное.

Последнее можно было бы отнести и к искусственным волокнам, так как в готовом виде в природе стеклянное волокно не существует. Однако, учитывая специфические особенности производства и то, что стекловолокно изготовляется из природного минерального сырья, его обычно включают в самостоятельную группу природных минеральных волокон. В группе природных волокон наиболее важными являются: хлопок, лен. шерсть. Натуральный шелк имеет ограниченное применение, а минеральные волокна практически не используются для изготовления товаров народного потребления.

К химическим волокнам относятся искусственные, получаемые на химических предприятиях, но из природного полимерного сырья, например, целлюлозы, и синтетические, получаемые из синтетических полимеров, например, полиамидов, полиэфиров, полиакрилонитрилов и т. д. Наиболее распространенным искусственным волокном является вискозное. В эту группу волокнистых материалов входят также медно-аммиачное и ацетатное волокна. Гораздо меньшее распространение получили искусственные белковые и альгинатные волокна. Вискозные и медно-аммиачные волокна, состоящие из гндратцеллюлозы, часто называют также гидратцеллюлозными. Из группы синтетических волокон в наибольших масштабах используются полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан, терилен) и полиакрилонитрильные (нитрон). В дальнейшем в сырьевом балансе текстильной промышленности займут достойное место также такие синтетические волокна, как, например, полиолефиновые (полипропиленовое), полихлорвиниловые (хлорин), поливинилспиртовые (винол).

Для большей наглядности классификацию текстильных волокон можно представить в виде схемы (рис. 1).

Рисунок 1. Классификация текстильных волокон

Текстильные волокна, какого бы происхождения они не были, построены из высокомолекулярных соединений — полимеров. Молекулы этих соединений состоят из десятков и сотен тысяч атомов, связанных между собой прочными химическими ковалентными   связями.   Относительная   молекулярная   масса

таких макромолекул достигает нескольких десятков тысяч и даже миллионов. Наибольшая относительная молекулярная масса — от 100—200 тыс. до 1—2 млн. — характерна для высокомолекулярного соединения, составляющих основу большинства природных волокон. У химических волокон она колеблется от 15— 20 до 200—300 тыс. Приведенные значения относительной молекулярной массы являются среднестатистическими, так как все высокомолекулярные соединения, как природные, так и синтетические, полидисперсны.

Другие соединения, присутствующие в очень малых количествах в волокнах отдельных видов, особенно в природных, удаляются из волокон в процессах их предварительной подготовки и на основные свойства текстильных материалов не оказывают существенного влияния.

Макромолекулы текстильных волокон различаются не только по химическому строению и относительной молекулярной массе, но и по конфигурации, т. е. по форме. Кроме того, под влиянием внешних воздействий, например, тепловых, они могут находиться в различных конформационных состояниях, которые характеризуются постоянными валентными углами между атомами, образующими макромолекулу, и переменными ориентация химических связей. При полностью заторможенном внутреннем   вращении   конформация   совпадает   с   конфигурацией.

Благодаря внутреннему тепловому движению макромолекулы способны принимать бесконечно большое число «мгновенных» конформаций. Это свойство макромолекул волокнообразующих полимеров чрезвычайно важно, так как позволяет целенаправленно изменять восприимчивость текстильных волокон к различным реагентам, воздействию которых они подвергаются в красильно-отделочном производстве.

В подавляющем большинстве макромолекулы сильно вытянуты в длину, которая во много раз превосходит их поперечник. Такие макромолекулы называют линейными, или цепными, поскольку они наподобие цепи состоят из отдельных многократно повторяющихся элементарных звеньев. На концах макромолекулярных цепей обычно находятся активные функциональные группировки.

Некоторые линейные макромолекулы, например, таких полимеров, как кератин шерсти, фиброин шелка, полиакрилонитрил и   некоторых   других, имеют   боковые ответвления   различной сложности   и длины.  Наличие таких   объемистых боковых ответвлений (заместителей) уменьшает гибкость   макромолекулярных цепей и тем сильнее, чем больше размер этих заместителей. Полярные (ОН, СООН, NH2) и другие группы в боковых ответвлениях также ограничивают свободу смешения сегментов макромолекулярных цепей и тем сильнее, чем больше внутри или межцепные взаимодействия полярных групп. Аналогичное влияние на гибкость макромолекул оказывают циклические группировки в цепи (например, ароматические или конденсированные ядра).   Наконец, наличие сетчатых   структур почти полностью исключает возможность перемещения макромолекулярных   звеньев   в   пространстве   и   делает   полимерные цепи жесткими, а волокно труднорастворимым в растворителях. При описании свойств волокон большое значение имеют не только   особенности   химического   строения   макромолекул   тех или иных полимеров, образующих волокнистые материалы, но и расположение этих макромолекул в волокне. В соответствии со сказанным   наряду   с таким общепринятым понятием, как химическое строение волокон, в настоящее время широкое распространение получила другая, не менее значимая характеристика — тонкая, или надмолекулярная, структура   волокон». Это понятие включает представление о локализации кристаллических и аморфных областей в полимере волокна и об образовании сложных макромолекулярных ассоциатов — микрофибрилл, фибрилл и других надмолекулярных структур.

По современным представлениям тонкая структура текстильных волокон такова, что небольшие пучки вытянутых макромолекул объединяются вместе благодаря действию межмолекулярных сил и образуют микрофибриллы. которые в свою очередь являются основой для образования более крупных молекулярных комплексов — фибрилл.  Микрофибриллы и фибриллы располагаются более или менее ориентированно вдоль оси волокна или под небольшими углами к ней. Макромолекулы могут переходить из одной микрофибриллы в другую, прочно связывая их вместе. Фибриллы же скрепляются между собой менее прочно, между ними имеется много продольных трещин, пор и т. п. Этим объясняется относительно легкое продольное расщепление волокон.

Микрофибриллы   многих   волокон   в   поперечном   сечении имеют несимметричную   форму — эллипс   или   прямоугольник. Если условно приравнять поперечное сечение к кругу, то диаметр микрофибрилл большинства природных и синтетических полимеров составит около 10 нм. Что касается длины микрофибрилл, то у целлюлозных   волокон   она   иногда   достигает 1000 нм. Есть все основания полагать, что длины микрофибрилл и макромолекул волокнообразующих   полимеров   соизмеримы. Поскольку основной структурной   единицей в текстильных волокнах являются микрофибриллы, важно знать, каким образом размещаются в них макромолекулы. Большинство исследователей считает, что микрофибриллы неоднородны и состоит из упорядоченных кристаллических и неупорядоченных аморфных областей, чередующихся вдоль оси микрофибриллы.  При этом вполне возможно прохождение одних и тех же макромолекул как через кристаллические, так и через аморфные области микрофибрилл (рис. 2).

Рисунок 2. Микрофибриллярная модель строения ориентированных полимеров

В отличие от низкомолекулярных кристаллических веществ полимеры не бывают полностью кристаллическими. Доля объема полимера, занятая кристаллитами, может меняться в широких пределах в зависимости от условий кристаллизации и строения макромолекулы. Остальная доля объема занята макромолекулами   или   сегментами    макромолекул, не   включенными в кристаллит в не образующими упорядоченных структур. Переход от кристаллической к аморфной части в полимере происходит не скачкообразно, а постепенно, через ряд промежуточных форм упорядоченности.

Характерной   чертой   полимерных    кристаллитов   является большая дефектность, обусловленная, с одной стороны, нарушениями регулярности вследствие теплового движения, а с другой— нарушениями   дальнего   порядка, специфическими   для полимеров: наличие   концевых   и   боковых групп, нарушения химической структуры и т.д. Дефектность полимерных кристаллитов зависит как от условий кристаллизации, так и от характеристик   самого   полимера (относительной молекулярной массы, химического строения, в част-ности наличия в макромолекулярной цепи звеньев различной структуры и т. д.).

Для обеспечения должной плотности упаковки полимера в ориентированном состоянии соседние макромолекулы должны «приспосабливаться» путем своеобразных согласованных взаимных поворотов и сдвигов. Следствием этого является одновременное образование в других, более рыхлых аморфных участках пустот или пор.

Отмеченная особенность тонкой структуры волокон чрезвычайно интересна как с точки зрения проведения крашения и других обработок текстильных материалов, так и с позиций обеспечения требуемых упругоэластических и прочностных свойств полимеров.

По своему происхождению и размерам поры, возникающие в волокнах, крайне неоднородны. Они могут образовываться и результате мгновенных смещений отдельных активных звеньев или сегментов макромолекул под воздействием повышенных температур или других внешних физических и химических факторов, что характерно главным образом для гидрофобных химических волокон. Такие флуктуационные по характеру возникновения поры имеют размеры от 1. до 2 нм. Другой причиной возникновения пор является набухание волокон вследствие гидратации функциональных групп макромолекул волокнообразующего полимера, что в большей мере присуще природным гидрофильным целлюлозным и белковым волокнам. При этом образуются поры размером до 3— 7 нм.

Субмикроскопические поры, пронизывающие волокнистый материал, не только обеспечивают проникание   молекул   красителей и других реагентов внутрь волокна, но и способствуют повышению его работоспособности путем перераспределения местных перенапряжений, возникающих под действием внешней нагрузки.

Наличие пор может быть обусловлено и неплотностями взаимной упаковки элементов надмолекулярной структуры волокон. Если речь идет о дефектах упаковки элементарных микрофибрилл, то размер субмикроскопических пор колеблется от 3 до 5 нм. Между более крупными элементами надмолекулярной структуры волокон (фибриллами) могут образовываться пустоты   больших   размеров — до   10—15   нм.

Крупные поры, пустоты, а также трещины размером 1 — 2 мкм, выявляемые методами электронной и оптической микроскопии, относятся уже к морфологическим особенностям строения волокна. Они нежелательны, так как в отличие от субмикроскопических пор не способствуют перераспределению местных перенапряжении, а наоборот, всегда ухудшают усталостные характеристики волокнистых материалов.

1.3 Состав и строение, химические и физико-химические свойства волокон

1.3.1. Целлюлозные волокна

Целлюлоза представляет собой соединение, синтезирующееся в природе — в растениях. Оно является основным веществом, составляющим все стенки растительных клеток, в том числе растительных текстильных   волокон — хлопка, льна, пеньки и др.

Она как исходное сырье также применяется для изготовления искусственных волокон некоторых важнейших видов — вискозного, ацетатного и др. Можно считать, что целлюлоза является основным веществом более чем 70 % всех используемых в настоящее время текстильных волокон и нитей. Она также применяется для получения пленок, пластмасс, лаков и др.

Целлюлоза является твердым телом, лучше судить по хлопковому волокну, которое в сухом виде содержит до 94—95 % целлюлозы от своей массы. Целлюлоза представляет собой высокомолекулярное соединение, относящееся к высшим углеводам.

Исследования показали ряда что, биосинтез целлюлозы, осуществляется в несколько стадий. Сначала образуются моносахариды, затем сложные углеводы более простого строения, чем целлюлоза, и наконец, сама целлюлоза. Макромолекула целлюлозы имеет линейное строение и состоит из звеньев, каждое из которых представляет собой остаток молекулы глюкозы, лишенный молекулы воды   (ангидро- -глюкозу). Ее формула [-C6H10O5-]n

Таким образом, целлюлоза является гомополимером. Основу каждого ее звена составляют пираноидные кольца, хотя, по мнению некоторых исследователей, в ней могут (в малом числе) встречаться и звенья несколько измененных структур.

Степень полимеризации и, следовательно, молекулярная масса природной целлюлозы весьма велики.

Установлена значительная полидисперсность целлюлозы. Коэффициент полимеризации целлюлозы, прошедшей химическую обработку, нередко снижается до нескольких сотен. Другой характерной особенностью молекул целлюлозы является наличие в каждом звене трех гидроксильных групп: при втором, третьем и шестом углеродных атомах. Благодаря этому целлюлоза обладает свойствами многоатомных спиртов и вступает в реакции, типичные для этих соединений. Наличие глюкозидиой связи и трех гидроксилов в каждом звене целлюлозы определяет ее основные химические свойства.

Целлюлоза имеет плотность 1,54—1,56 г/см3. Она легко поглощает различные пары и газы.

При сравнительно кратковременном (в течение нескольких часов) нагревании до температуры 120—130 °С не происходит заметных ее изменений; при нагревании выше этой температуры начинается сначала медленный, после 160°С сравнительно быстрый, а после 180 °С интенсивный процесс разрушения ее молекул. Сначала идет их распад по глюкозидным связям —деполимеризация, а затем и разрушение самих глюкозных остатков с образованием разнообразных продуктов и обугливанием. При длительном нагреве указанные значения температур снижаются. При сухой перегонке (сильном нагреве без свободного доступа воздуха) из целлюлозы образуется уголь (около 40 % от ее веса), вода, уксусная кислота, углекислота, окись углерода и другие продукты.

Удельная теплоемкость целлюлозы 1,26 Дж/(г°С).

Под действием света целлюлоза подвергается деструкции и окисляется кислородом воздуха. Наиболее активно способствуют окислению лучи с малой длиной волны (ультрафиолетовые). При освещении прямым солнечным светом в средних широтах в течение 900—1000 ч прочность целлюлозных материалов снижается вдвое. Целлюлоза является диэлектриком.

Целлюлоза не растворяется в воде и во всех обычных органических растворителях — спирте, бензоле, хлороформе и др. Имеется лишь небольшое число ее растворителей. Наиболее часто для растворения целлюлозы используют водный раствор медно-аммиачного комплекса [C4(NH3) m] (OH)2.

Очень сильную деструкцию целлюлозы вызывают минеральные кислоты (серная, соляная и др.), сравнительно слабую —органические (уксусная, муравьиная и др. Под действием кислот целлюлоза не только гидролизуется, но, будучи соединением, обладающим спиртовыми свойствами, дает с ними сложные эфиры.

Широко применяемые методы поверхностных обработок, пропиток целлюлозных материалов (тканей и др.) различными веществами для придания им негорючести, малой сминаемости и других свойств в большинстве случаев дают временные эффекты, исчезающие после многократных стирок и других обработок. В последние годы начинают все шире использоваться методы химической модификации целлюлозных волокон путем привитой полимеризации. В этом случае, используя большую реакционную способность целлюлозы (или ее производных), получают сополимеры с разветвленными макромолекулами, у которых боковые цепи состоят из других веществ. Получены и другие модифицированные целлюлозные материалы, обладающие бактерицидными, кровоостанавливающими, маслоотталкивающими и другими свойствами.

Распознавание целлюлозы может быть успешно выполнено с помощью различных цветных реакций, чаще всего обработкой хлор-цинк-йодом (смесь водных растворов хлористого цинка и йодистого калия с йодом). Под действием хлористого цинка идет гидролиз целлюлозы; продукты ее распада дают с йодом соединения, окрашивающиеся (в зависимости от концентраций растворов) в красно-фиолетовый или голубовато-фиолетовый цвета.

В растительных тканях целлюлозе сопутствует ряд других веществ (нередко эти вещества оказываются трудноотделимыми от целлюлозы и препятствуют получению ее чистых препаратов).

1.Низкомолекулярные фракции целлюлозы и другие полисахариды (полиозы); к числу последних относятся пентозаны (ксилан и др.), гексозаны (гелактан и др.), пектиновые вещества (состоящие из одного из видов полиуроновых кислот —пектиновой кислоты и других соединений) и т.д

Пектиновые вещества являются веществами, склеивающими в лубяных растениях элементарные волокна между собой в пучки, а последние —с другими растительными тканями. Их приходится частично разрушать при выделении волокон из стеблей.

2. Лигнин — вещество, содержащееся в некоторых растительных тканях, особенно в древесине (ксилеме), сообщающее волокнам, составляющим эти ткани, жесткость и хрупкость. В то же время лигнин, очевидно, предохраняет целлюлозу от окисления.

3. Кроме указанных веществ, вместе с целлюлозой встречаются белковые и другие содержащие азот вещества.

4. Жиры и воски, в основном участвующие в формировании наружных оболочек волокон.

5. Зольные вещества, остающиеся в золе после сгорания растительных тканей (соли   щелочных   металлов, окиси   железа и др.).

6.  Красящие вещества (пигменты) и др.

В табл. 1, составленной по данным ряда советских и зарубежных исследователей, приводятся сведения о примерном химическом составе растительнх волокон.

| Составные части | Содержание, % к сухой массе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в хлопковом волокне | В техническом волокне |  |  |
|  |  | льна | джута | Абаки |
| -целлюлоза | 96 | 80,5 | 71,5 | 70,4 |
| Пентозаны пектиновые вещества | 1,5 - | 8,4 5,2 | 27,3 | 22,4 5,7 |
| Лигнин |  |  |  |  |
| Азотосодержащие и белковые вещества | 0,3 | 2,1 | … | … |
| Жиры и воски | 1 | 2,7 | 0,4 | 0,2 |
| Зольные вещества | 1,2 | 1,1 | 0,8 | … |

Таблица 1. Химический состав растительных волокон

1.3.2. Белковые вещества — кератин, фиброин и другие

У ряда текстильных волокон — шерсти, шелка, некоторых искусственных — основными составляющими их веществами являются белки отдельных видов. Белки — высокомолекулярные соединения, синтезирующиеся в природных условиях в растительных и животных организмах, входят в состав основных частей протоплазмы, веществ крови, молока, кожи, волос, мышц и т. д. В лабораторных условиях пока удалось синтезировать относительно более простые молекулы белкового типа.

Мономерами, из которых синтезируются макромолекулы всех белков, являются -аминокислоты. Известно более тридцати различных -аминокислот. Макромолекулы белков отдельных видов состоят из наборов остатков различных -аминокислот, входящих в эти макромолекулы в разных количественных соотношениях. Чаще всего белковые макромолекулы слагаются из повторяющихся в разных долях остатков -аминокислот 15—20 видов.

Группой, связующей остатки аминокислот, является пептидная (иначе карбоамидная) CONH, поэтому белки часто называют полипептидами.

Общая формула -аминокислоты имеет вид

NH2 — СН — СООН

R

Через R обозначены различные, иногда довольно сложные, радикалы

Белки делят на протеины (простые белки) и протеиды (сложные белки). Макромолекулы первых почти целиком состоят из остатков -аминокислот; макромолекулы вторых в веществах растительных и животных организмов соединяются с другими (небелковыми) компонентами, например фосфором, нуклеиновыми кислотами и др. Большинство белков, составляющих текстильные волокна, относится к протеинам, в частности к той их группе, которая носит название склеропротеинов. Из отдельных белков, встречающихся в натуральных волокнах, отметим кератин —основное вещество шерсти, фиброин —основное вещество шелка, серицин — клеящее белковое вещество, скрепляющее элементарные шелковые нити; из белков, используемых для изготовления искусственных волокон, отметим казеин, содержащийся в молоке, зеин, содержащийся в кукурузе, соевый белок, содержащийся в бобах сои, белки земляного ореха (арахиса) -  арахин и конарахин и др.

Все белковые молекулы, составляющие текстильные волокна, по своей структуре должны рассматриваться как имеющие разветвленную структуру, так как радикалы ряда аминокислот, как показано выше, представляют собой небольшие цепи.

В обычном состоянии (не подвергнутые сильному деформированию вследствие приложения сил или другим воздействиям) макромолекулы некоторых белков легко принимают спиралеобразную или сильно изогнутую форму.

Необходимо подчеркнуть, что макромолекулы белков взаимодействуют между собой с помощью разнообразных сил. Это определяется тем, что в них содержатся остатки разных аминокислот с различными радикалами.

Наряду с межмолекулярными силами (Ван-дер-Ваальса, водородными связями) встречаются солевые (ионные) связи, а в некоторых белках и валентные химические связи.

Наконец, в кератин и некоторые другие белки входит такая аминокислота, как цистин. Каждая молекула последней содержит по две группы СООН и по две группы NH2. Благодаря наличию цистина между молекулами возникают даже химические связи (так называемые цистиновые мостики).

Белковые вещества, составляющие текстильные волокна, имеют сравнительно небольшие плотности: фиброин и зеин — 1,25 г/см3, казеин и кератин — 1,28—1,3 г/см3. Изменения, происходящие при их кратковременном нагреве, сходны с изменениями, характерными для целлюлозы, но наступают при температурах соответственно на 5—10°С более высоких. После температуры 170 °С наблюдается быстрое разрушение белковых веществ, а после 180—190°С — их обугливание. При сухой перегонке выделяются аммиак и другие продукты. Удельная теплоемкость белковых веществ 1,3 Дж/(г°С). Все они легко поглощают значительное количество воды.

Белковые вещества, особенно фиброин, под действием света легко окисляются кислородом воздуха. Они являются диэлектриками; причем диэлектрические свойства ниже у тех из них, которые поглощают больше влаги (кератин, казеин), и выше у менее влагоемких (фиброин).

Белковые вещества, составляющие текстильные волокна, относительно стойки к действию кислот.   Минеральные   кислоты при слабой концентрации, а органические кислоты при средней вызывают лишь небольшое снижение прочности белковых волокон. С повышением концентрации и нагревом белковые вещества волокон разрушаются быстрее. Растворителями всех белковых веществ являются слабые растворы щелочей, для некоторых, например, фиброина, — медно-аммиачный комплекс, ортофосфорная кислота, растворы солей лития, магния и др. В воде, а также в спиртах, бензоле и подобных соединениях белковые вещества нерастворимы.

Белковые вещества обладают амфотерными свойствами, т.е. совмещают свойства и кислот, и оснований, так как располагают и кислотными (СООН), и основными (NH2) группами. Этим объясняется их способность легко вступать в разнообразные реакции и хорошо окрашиваться.

Для распознавания белковых веществ могут служить различные цветные реакции. (биуретовая, проходящая при добавлении к щелочному раствору белкового вещества нескольких капель водного раствора медного купороса, что вызывает сине-фиолетовую окраску вследствие соединения сернокислой меди с пептидной группой и т.д.);

На поверхности не подвергшихся переработке шерстяных волокон находится жиропот, а шелковых — клеящее белковое вещество серицин.

Шерстяное волокно является продуктом жизнедеятельности овец, коз, верблюдов и снимается с них при стрижке. Главной составной частью шерстяного волокна является природный белок – кератин. По химической структуре белок кератина имеет полипептидную природу и состоит из остатков различных аминокислот, соединенных пептидными связями

(- C – NH -).

ǁ

O

Установлено, что в состав кератина входит ~19 аминокислот сложного химического строения, в том числе цистиновая кислота, определяющая некоторые специфические особенности структуры и свойств шерстяного волокна. Это связано с наличием в молекуле цистинадисульфидных групп (– S – S –).

Макромолекулы кератина, помимо главных продольных цепей, имеют боковые ответвления, содержащие функциональные группы– NH2 , – COOH, – OH. Они могут взаимодействовать между собой и с функциональными группами другой макромолекулы, образуя боковые поперечные связи между главными полимерными цепями. Таким образом, кератин шерсти имеет сложную пространственную структуру в виде складчатых цепей, связанных друг с другом ковалентными дисульфидными, солевыми (ионными) и водородными связями. Схематично ее можно представить в следующем виде:

| главная |  |  | NH3+ |  |  | цепь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OH | S |  | S | NH2 |  |  |
| главная | OH |  | COO- | S |  |  |  |
|  |  | S |  |  | OH | цепь |  |

Образованию складчатой структуры главных цепей способствует электростатическое притяжение соседних противоположно заряженных амино- (–NH3+) и карбоксильных (–СОО –) групп. Складчатая структура полипептидных цепей кератина и наличие между ними прочных поперечных

связей обусловливают извитость и высокую эластичность шерстяных волокон. Под действием влаги, тепла, механических нагрузок волокна могут вытягиваться и вновь возвращаться к исходной форме, что не свойственно целлюлозным материалам.

Благодаря присутствию основных (–NH2) и кислотных (–СООН) групп, кератин шерсти проявляет амфотерные свойства. Он может находиться в неионизированном (NH2–R–COOH) или чаще ионизированном (NH3+–R–COO-) состояниях. При погружении в раствор кислоты подавляется ионизация кислотных групп, и волокно приобретает положительный заряд:

NH 3+ –R –COO - + H+ → NH3+ –R – COOH.

Если волокно погрузить в щелочной раствор, то подавляется ионизация аминогрупп и волокно приобретает избыточный отрицательный заряд:

NH3+ – R – COO -  + OH - → NH2 – R – COO -  + HOH.

Шерстяное волокно устойчиво к действию органических растворителей. При нагревании свыше 100оС оно желтеет, теряет прочность и эластичность, при температуре 130оС – разрушается.

Разбавленные минеральные кислоты (до 5%) на шерстяное волокно не действуют, при повышении температуры раствора до 100оС шерсть повреждается. Органические кислоты действуют слабо. По сравнению с целлюлозой шерсть к действию кислот значительно более устойчива.

Щелочи разрушают солевые связи между макроцепями, дисульфидные группы цистиновой кислоты и частично гидролизуют пептидные связи макромолекул кератина. Под действием щелочей шерсть желтеет, волокна становятся хрупкими и ломкими. В 3%-ных кипящих растворах КОН и NaOH шерсть почти мгновенно растворяется.

Окислители (гипохлорит и хлорит натрия) в слабощелочной среде удаляют наружный чешуйчатый слой с волокон шерсти. Кератин взаимодействует с активным хлором с образованием хлораминокислот, вызывающих пожелтение волокна. В разбавленных водных растворах перекиси водорода при температуре не выше 40оС значительных изменений в волокне не наблюдается. Фотохимическому разрушению под действием света кератин подвергается значительно интенсивнее, чем целлюлоза. Шерсть очень чувствительна к действию восстановителей, особенно в щелочной среде. При этом разрываются солевые и ди-сульфидные связи, что приводит к повреждению шерсти.

1.3.3. Искусственные волокна на основе целлюлозы

К искусственным целлюлозным волокнам относятся вискозное, медно-аммиачное и ацетатные волокна. Сырьем для их получения служит главным образом высококачественная древесная целлюлоза.

Гидратцеллюлозные волокна. При изготовлении вискозного и медно-аммиачного волокон природную целлюлозу растворяют 15 из растворов формуют волокна требуемых формы, длины, тонины и с нужными физико-химическими свойствами. В момент образования волокон при формовании раствор целлюлозы разрушается с выделением исходной по химической структуре целлюлозы. По физической структуре, по форме упаковки и расположению макромолекул, а также по ряду других особенностей надмолекулярного строения эти регенерированные целлюлозные волокна существенно отличаются от природных целлюлозных волокон — хлопка и льна.

Вискозное волокно. При получении этого волокна древесную целлюлозу обрабатывают IS—20 %-ным раствором едкого натра и переводят з щелочную целлюлозу, которую после высушивания и измельчения используют для образования вязких растворов. Превращение щелочной целлюлозы соединение, растворимое в разбавленных водных растворах едкого натра, происходит на   стадии ксантогенирования т. е.   при   образовании ксантогенового эфира целлюлозы:

В качестве этерифицирующего реагента используется сероуглерод, который в данном случае действует как ангидрид дитиоугольной кислоты. При ксантогенировании наряду с основным процессом образования сложного эфира целлюлозы протекает и побочная реакция взаимодействия едкого натра и сероуглерода:

6NaOH+ 3CS2=2Na2CS3+Na2CО3+3H2О.

В производственных условиях получают ксантогенат целлюлозы с  =50... 70. Такой продукт растворяется в 4—6%-ном растворе едкого натра, образуя вязкий раствор, называемый вискозой.

Ксантогенат целлюлозы—неустойчивое химическое соединение: под действием водного раствораедкого натра оно распадается с образованием исходной целлюлозы, а выделившийся сероуглерод реагирует с едким натром. Отдельные фракции ксантогената целлюлозы, могут отличаться друг от. друга по степени замещения и внутримолекулярному распределению тиокарбоновых групп. Полнота растворения ксантогената целлюлозы и качество вискозы в значительной степени зависят от равномерности распределения тиокарбоновых групп по длине макромолекулы целлюлозы.

Раствор ксантогената целлюлозы выдерживают некоторое время, для «созревания» — постепенного частичного гидролиза сложного эфира. В результате такого выдерживания изменяется химический состав ксантогената и повышается вязкость раствора. Когда она достигает требуемого по технологии значения, раствор фильтруют, освобождают от пузырьков воздуха к пути продавливания через фильеры — воронки с множеством отверстии очень малого диаметра — формуют из него волокна. Вытекающие через отверстия фильеры струйки вискозы попадают в осадительную ванну, в которой находятся реагенты, вызывающие осаждение из раствора ксантогената, его гидролиз и превращение в твердые нити, построенные из макромолекул регенерированной гидратиеллюлозы. Основным компонентом осадительной ванны, обеспечивающим гидролиз тиокарбоновых групп, является серная кислота. Реакция проходит по схеме:

Для регулирования скорости осаждения ксантогената целлюлозы в осадительную ванну вводят сульфаты натрия и цинка, а также некоторые-другие реагенты. Чтобы придать вискозным нитям требуемые физико-химические свойства, их в процессе формования вытягивают. В момент вытягивания макромолекулы регенерированной целлюлозы переходят от хаотического состояния в растворе к упорядоченной организации в волокне в форме надмолекулярных комплексов пачки, кристаллиты, микрофибриллы, ориентированных вдоль оси волокна. Регулируя состав осадительной ванны к скорости вытягивания нити, можно получать волокна с такой надмолекулярной структурой, которая наилучшим образом соответствует требованиям дальнейшей переработки и эксплуатации вискозного волокна.

В этом заключаются очень существенные преимущества волокон из регенерированной целлюлозы перед природными целлюлозными волокнами. Природные волокна формируются в процессе роста растения, и поэтому инженеры-химики в процессах обработки изделий в отделочном производстве могут только несколько изменить структуру волокон в желаемую сторону. Волокна же из регенерированной целлюлозы можно получать с заранее заданными свойствами, т. е. такими, какими их хотел; бы видеть инженеры-химики.

Для равномерного проведения процесса формования и., следовательно, получения волокна с наилучшими свойствами необходимо, чтобы гидролиз ксантогената целлюлозы проходил по возможности с одинаковой скоростью по всему сечению образующегося волокна. В этом случае ориентация микромолекулярных ассоциатов в волокне и взаимное расположение в нем кристаллитов будут наиболее равномерным. Однако в обычных условиях получения вискозного волокна это положение не выполняется. При вытягивании формующегося волокна, когда его поверхностные слои находятся в пластичном состоянии, во внутренних слоях коагуляция ксантогената целлюлозы полностью не завершена и., следовательно, ориентации ассоциатов макромолекул не происходит. В результате обычное вискозное волокно имеет неоднородную по толщине структуру, степень ориентации и плотность упаковки макромолекул на поверхности волокна всегда больше (наличке так называемой ориентированной оболочки), чем внутри него.

Следует отметить, что наличие ориентированной оболочки неблагоприятно сказывается на свойствах вискозного волокна, в частности на его накрашиваемости. После формования вискозное волокно подвергается отделке, основная цель которой состоит в удалении из волокна всех загрязнении и примесей, а также в придании ему белизны, мягкости и эластичности.

В процессе превращения в вискозное волокно природная целлюлоза многократно испытывает воздействие концентрированных растворов различных реагентов. В результате этого происходит разрыв глюкозидных связей в макромолекулах целлюлозы и снижение ее молекулярной массы. Средняя степень полимеризации целлюлозы в различных вискозных волокнах 300—800.

По своей физической структуре целлюлоза вискозного волокна соответствует целлюлозе 11. Так же, как и в природных целлюлозных волокнах, макромолекулы целлюлозы в вискозном волокне образуют надмолекулярные комплексы, состоящие из микрофибрилл и фибрилл. Вдоль лент микрофибрилл чередуются участки с различной кристалличностью и плотностью упаковки макромолекул. Степень кристалличности обычных текстильных вискозных волокон составляет, по рентгеноскопическим данным, 40—50 %.

По физико-химическим свойствам наиболее близко к хлопковому полинозное волокно. Оно отличается от обычного вискозного волокна большей степенью полимеризации целлюлозы (600—800) и тем, что при его формовании создаются условия для высокой пластификационной вытяжки. Это обеспечивает повышенную степень ориентации макромолекул целлюлозы в полинозном волокне и однородность структуры его в поперечном сечении. Фибриллярная структура и кристалличность полинозных волокон очень близки к структуре хлопка.

Близко по свойствам к хлопку и высокомодульное вискозное волокно, мало чем отличающееся от полинозного.

Медно-аммиачное волокно. При производстве медно-аммиачного волокна для растворения природной целлюлозы используется водный раствор куприаммингидрата (медно-аммиачный реактив). Последний получают из гидроокиси или основных солей меди и концентрированного раствора аммиака (содержание NH3 не менее 25%), взятого в избытке. В результате реакции между компонентами раствора образуется куприаммингидрат [Сu(NН3)т(ОН)2], где m=4. Считают, что целлюлоза растворяется в этом реактиве благодаря взаимодействию куприаммингидрата со вторичными гидроксильными группами ангидроглюкозного звена:

Степень взаимодействия гидроксильных групп целлюлозы с куприаммин-гидратом у не превышает 200—220; концентрация целлюлозы в вязком растворе, пригодном для формования волокон, составляет 6—12 %.

При формовании медно-аммиачного волокна струйки прядильного раствора, выходящие из фильеры, увлекаются током годы и вытягиваются. при этом толщина их уменьшается в сотни раз. Одновременно вода частично разрушает медно-целлюлозный комплекс: у уменьшается до значений ниже 100. Окончательное разложение молекулярного соединения целлюлозы и куприаммингидрата осуществляется на второй стадии формования, когда затвердевшие струйки погружаются в 1,5—2%-ный раствор серной кислоты. Разрушение комплекса и регенерация из него гидратцеллюлозного волокна протекает по схеме

Таким образом, медно-аммиачное волокно называется так только по способу производства. На самом же деле оно. как и вискозное, состоит из регенерированной целлюлозы и относится к группе гидратцеллюлозных волокон.

После формования волокно подвергается промывке, цель которой состоит в освобождении волокна от кислоты и солей и в полном удалении остатков меди.

Медно-аммиачное волокно характеризуется однородностью структуры и отсутствием на поверхности ориентированной оболочки, благодаря чему оно окрашивается более равномерно, чем вискозное. По остальным показателям физической и химической структуры это волокно аналогично обычным вискозным.

Свойства гидратцеллюлозных волокон. Гидратцеллюлозные волокна обладают высокой гидрофильностью, их нормальная влажность 12—13%. В воде они быстро набухают, увеличивая диаметр на 40—50%, а длину —на 2—5%, причем полинозные и высокомодульные вискозные волокна набухают в значительно меньшей степени. Капилляры набухших гидратцеллюлозных волокон удерживают примерно в два раза большее количество воды, чем капилляры набухших хлопковых волокон. Набухание гидратцеллюлозных волокон способствует выравниванию их внутренней структуры, особенно в тех случаях, когда на поверхности волокон имеется слой уплотненных, жестко ориентированных макромолекул.

Повышенная гигроскопичность и большая химическая активность гидратцеллюлозных волокон по сравнению с хлопком являются следствием меньшей эффективности действия водородных связей между их макромолекулами, более слабой степени ориентации макромолекул и сравнительно рыхлого их расположения в гидратцеллюлозных волокнах. Эти же причины и, кроме того, меньшие по сравнению с природной целлюлозой размеры макромолекул гидратцеллюлозных волокон приводят к большому снижению прочности последних при набухании в воде. Так, прочность вискозного и медно-аммиачного волокон в мокром состоянии снижается на 40—55 %, а прочность полинозного я высокомодульного вискозного волокон — на 15—35 %. При набухании расстояния между макромолекулами гидратцеллюлозы и их надмолекулярными образованиями увеличиваются, в результате чего межмолекулярное взаимодействие резко понижается. Разрыв гидрофильных волокон в мокром состоянии происходит вследствие «сползания» отдельных макромолекул и надмолекулярных комплексов относительно друг друга. Чем меньше размеры макромолекул, тем меньше поверхность соприкосновения между ними и тем меньшая нагрузка нужна для преодоления суммарного межмолекулярного взаимодействия между гидратированными макромолекулами полимера волокна.

Восстановление прочности гидратцеллюлозных волокон при высушивании, объясняется удалением влаги из субмикроскопической структуры волокон и, как следствие этого, сближением макромолекул гидратцеллюлозы, приводящим к восстановлению первоначальных межмолекулярных связей. При этом следует иметь в виду, что сушку нужно проводить замедленно при температуре 70—80 СС, так как при температуре выше ПО °С гидратцеллюлозные волокна становятся более жесткими, хрупкими на них труднее диффундируют красители. Причиной этого является образование на поверхности волокон уплотненного слоя, состоящего из макромолекул гидратцеллюлозы, связанных между собой более прочными, чем во внутренних слоях волокна, жесткими межмолекулярными водородными связями. Этим же объясняется значительно меньшее набухание пересушенных гидратцеллюлозных волокон в воде и в водных растворах.

В сухом состоянии гидратцеллюлозные волокна пронизаны системой субмикроскопических пор размером менее 1 нм, поэтому они практически недоступны для проникания молекул красителей и других реагентов. При набухании гидратцеллюлозных волокон в воде   структура их   вскрывается   и   размеры   пор возрастают до 3—7 нм, благодаря чему волокна становятся восприимчивыми к красителям. Повышенная набухаемость и значительно большая доступная внутренняя поверхность в набухших гидратцеллюлозных волокнах в сравнении с хлопком обеспечивают им лучшую накрашиваемость. Однако в ряде случаев окраски получаются неравномерными, зебристыми, что обусловлено неоднородностью физической и химической структуры волокон, а также различиями в их тонине и плотности.

По отношению к действию различных химических реагентов гидратцеллюлозные волокна мало отличаются от природных целлюлозных волокон. Гидратцеллюлозные волокна легче, чем хлопок, растворяются в медно-аммиачном реактиве, но проявляют меньшую по сравнению с ним стойкость к действию растворов кислот, кислых солей и окислителей. Правда, принципиальная химическая сущность реакций при переходе от хлопковой целлюлозы к гидратцеллюлозе не меняется, но эффективность действия всех реагентов возрастает в связи с большей доступностью гидратцеллюлозных волокон и их повышенной активностью.

Меньшая относительная молекулярная масса гидратцеллюлозных волокон в сравнении с хлопковой целлюлозой способствует растворению их в концентрированных растворах щелочей. Более устойчивы в этом отношении полинозное и высокомодульное вискозное волокна. К действию разбавленных растворов щелочей гидратцеллюлозные волокна устойчивы.

Светопогода, микроорганизм, и повышенные температуры действуют на гидратцеллюлозные волокна так же, как и на волокна из природной целлюлозы.

Ацетатные волокна. В отличие от вискозного и медно-аммиачного волокон ацетатные волокна получают не из целлюлозы, а из ее уксуснокислого эфира. Поэтому при их производстве сначала природную целлюлозу превращают в ацетаты целлюлозы и затем уже из этих продуктов формуют нужные волокна.

Производство ацетатных волокон. Основой для производства ацетатных волокон служат, как указывалось, уксуснокислые эфиры целлюлозы, которые получают   путем воздествия на хлопковую или высококачественную древесную целлюлозу уксусного ангидрида в присутствие серпов кислоты   в качестве катализатора.  Реакция проходит по схеме

Эта реакция неравновесная, конечным продуктом ее всегда является триацетатцеллюлоза. Регулировать степень этерификации путем изменения состава этерифицирующей смеси, как. например, пои получении азотнокислых эфиров целлюлозы, невозможно. При необходимости получить ацетаты целлюлозы более низкой степени этерификации с равномерным распределением ацетильных групп в макромолекуле вначале синтезируют триацетат-целлюлозу (первичный ацетат целлюлозы), азатем се частично омыляют по схеме

[C6H7О2 (ОСООН3)3]п Н2О [C6H7О2 (ОСООН3)2OH]п + пСН3СООН

Реакцию частичного омыления триацетатцеллюлозы проводят обычно в 85—95%-ном полном раствора уксусной кислоты, содержащем в качестве катализатора серную кислоту. В результате омыление получается продукт со степенью замещения =240 ... 200, близкий по строений к циацетатцеллюлозе.  Этот продукт получил название вторичного ацетата целлюлозу.

При производстве ацетатных волокон используют как триацетат, так и диацетатцеллюлозу. Содержание связанной уксусной кислоты в первой из них составляет 62,4%, во второй — 53—56,5%. Степень полимеризации макромолекул ацетилцеллюлозы — в пределах 250—300. Триацетатцеллюлоза растворяется в метиленхлориде, дихлорэтане, хлороформе (в промышленности наибольшее применение находит метиленхлорид. Для растворения вторичного ацетата целлюлозы используют ацетон.

Волокно, полученное из триацетата целлюлозы, называют триацетатным, а из диацетата (вторичного ацетата) целлюлозы — просто ацетатным.

Волокна формуют из вязких растворов триацетата целлюлозы в метиленхлориде и диацетата — в ацетоне. При формовании не проходит никаких химических процессов. Струнки раствора, выдавливаемые из фильер, обогреваются горячим воздухом, растворитель испаряется, и образуется соответственно триацетатное или ацетатное волокло.

Обязательней стадией технологического процесса производства триацеатного волокна является его термообработка в готовом виде. Эта операция осуществляется при температуре 220—240 °С в течение 50—60 с. 3 результате термообработки повышаются прочность и термостойкость волокна, а также его устойчивость к усадке.

1.3.4. Синтетические волокна

Синтетические   волокна   и   отличие   от   природных получают в заводских условиях из синтетических высокомолекулярных соединений. Синтетические полимеры, обладающие волокнообразующими свойствами, должны удовлетворять требованиям:

- иметь   достаточно   высокую   относительную   молекулярную массу;

- их макромолекулы должны быть линейными, построенными наподобие цепочки;

- в составе макромолекул должны быть полярные группы:

- полимеры должны растворяться с образованием вязких растворов или же расплавляться под влиянием нагрева без разложения.

Высокополимеры, пригодные для формования волокон, часто называют смолами. Синтез последних осуществляется двумя методами — путем проведения реакций полимеризации и путем проведения реакций поликонденсации. Выбор типа реакции зависит от свойств   и   строения   исходных   низкомолекулярных веществ, называемых мономерами, из которых состоят линейные цепи макромолекул волокнообразующих полимеров.

По методу полимеризации получают главным образом карбоцепные волокна, линейные макромолекулы которых состоят только из атомов углерода. Реакции поликонденсации и полимеризации широко используются при синтезе полимеров для получения гетероцепных синтетических волокон, макромолекулы которых содержат в основной цепи помимо атомов углерода и другие элементы, например, кислород или азот.

Общий метод получения синтетических волокон состоит в том, что волокнообразующие полимеры в виде расплавов или растворов в соответствующих растворителях продавливаются через фильеры н после охлаждения пли удаления растворителей тонкие струйки затвердевают, образуя волокна в виде бесконечной нити (растворитель удаляют или путем испарения, пли пропускают вытекающие из фильер струйки через осадительную ванку). Свежесформованное волокно не обладает достаточной механической прочностью и даже бывает хрупким. Для придания волокну необходимых механических и физико-химических свойств его подвергают многократному вытягиванию.

Из всего многообразия существующих в настоящее время синтетических волокон наибольшее распространение в текстильной промышленности получили полиамидные и полиэфирные (гетероцепные), а также полиакрилонитрильные (карбоцепные). В перспективе найдут применение и такие карбоцепные волокна, как   полиолефиновые, поливинилспиртовые и поливинилхлоридные.

В отличие от рассмотренных основных веществ, составляющих природные и искусственные волокна и нити, синтетические вещества необходимо предварительно синтезировать из более простых — низкомолекулярных соединений, добываемых в природе.

Гетероцепные соединения. Одну из наиболее крупных групп синтетических веществ, используемых для производства синтетических волокон и нитей нескольких видов, составляют полиамиды. Промышленное производство таких нитей началось одним из первых еще в конце 30-х годов нашего столетия. К полиамидам относятся гетероцепные соединения, макромолекулы которых в своей основной цепи содержат атомные группы—CONH—и—CON—R—, обычно чередующиеся с метиленовыми группами — СH2—, входящими в макромолекулу по несколько раз подряд, а иногда и другие группы.

Исходными материалами для получения разных полиамидов служат прежде всего продукты перегонки нефти, каменного угля (бензол, фенол, циклогексан, толуол и др.), а также рициновое (касторовое) масло. Из них в большинстве случаев получаются промежуточные вещества и, наконец, мономеры, непосредственно идущие для синтеза ВМС. Синтез различных волокнообразующих полиамидов осуществляется или поликонденсацией, или ступенчатой полимеризацией.

Полиамидные волокна состоят из линейных гетероцепных макромолекул, включающих различное сочетание метиленовых (–СН2–) и карбамидных (–СО–NH–) групп. Особенно широкое применение в шёлковой промышленности получило полиамидное волокно – капрон. Его общую формулу можно представить, как

Н–[–HN – (CH2)5 – CO – ]n–OH

Полиамидные волокна характеризуются высокой степенью кристалличности. Отдельные макромолекулы соединены между собой водородными связями и силами Ван-дер-Ваальса. Основными функциональными группами являются амино- (–NH2) и карбоксильные (–СООН). В связи с этим капроновое волокно по строению и свойствам напоминает натуральный шёлк.

Капрон выпускают в виде непрерывных комплексных нитей и в виде штапельного волокна. Важнейшими достоинствами волокна являются прочность, устойчивость к истиранию, действию микроорганизмов, значительная упругость, более высокая гигроскопичность по сравнению с другими синтетическими волокнами. Капрон окрашивается практически всеми известными классами красителей. Недостатками волокна являются сильная электризуемость, что затрудняет его переработку в ткань, невысокая свето- и термостойкость.

Волокно устойчиво к действию щелочей и восстановителей, но разрушается кислотами и окислителями. Муравьиная кислота и фенолы вызывают неограниченное набухание и растворение полиамидных волокон.

Полиамиды, используемые для производства синтетических волокон и нитей, имеют сравнительно малые коэффициенты полимеризации (n = 150...200) и потому относительно небольшие молекулярные массы (М = 15...20 тыс.). Несмотря на это, благодаря наличию большого числа водородных связей спиралеобразно извитые макромолекулы, после их некоторого распрямления и ориентации, дают вещества, отличающиеся высокой прочностью. Полиамиды имеют двухфазное (аморфно-кристаллическое) строение с большим преобладанием кристаллической фазы, особенно после значительного вытягивания. Подобные кристаллы легко перестраиваются (рекристаллизуются), что способствует легкому деформированию волокон из этих веществ.

Полиамиды имеют малую плотность (1,15—1,05 г/см3); они плавятся при температуре 185—260°С и выше (в зависимости от вида и молекулярной массы полиамидов).

Полиамиды поглощают сравнительно небольшое количество влаги и являются хорошими диэлектриками. Они обладают невысокой светостойкостью, так как их метиленовые группы легко окисляются.

В химическом отношении полиамиды сравнительно стойки. Воздействие на холод кислот и щелочей небольшой концентрации на полиамиды существенно не меняет их механических свойств. При воздействиях достаточно концентрированных щелочей и кислот полиамиды разрушаются. Растворителями полиамидов являются фенол, крезол и другие соединения. Все полиамидные волокна хлор-цинк-йодом окрашиваются в темно-желтый или коричневый цвет.

Полиэфиры занимают первое место в мировом производстве по тоннажу среди веществ, используемых для получения синтетических волокон, и второе — для получения синтетических нитей. Как известно сложные эфиры образуются при взаимодействии спиртов с кислотами; гетерополиконденсация некоторых спиртов и кислот дает ВМС, звенья макромолекул которых связаны между собой сложноэфирными группами

—С—О—

О

Они и называются полиэфирами. Исходными веществами для их получения служат продукты перегонки нефти — этилен, n-ксилол. Из них получают промежуточные вещества, а затем мономеры, из которых синтезируется полиэфир.

Для получения волокон и нитей используют полиэфир с молекулярной массой 15 000—20 000; в ориентированном состоянии он кристалличен и обладает хорошими механическими свойствами.

Высокий спрос на полиэфирные волокна обусловлен созданием материалов нового типа, обладающих комплексом свойств, за счет которых они становятся конкурентноспособными природным волокнам и могут имитировать шерсть, хлопок и натуральный шелк.

Полиэфирные волокна обладают высокой эластичностью, свето- и термостойкостью, а по прочностным показателям и по устойчивости к истиранию уступают лишь полиамидным волокнам.

К недостаткам полиэфирных волокон следует отнести крайне низкую гигроскопичность, высокую электризуемость и степень кристалличности. Это затрудняет процесс их крашения, который, как правило, проводят при температурах порядка 130оС на работающем под давлением оборудовании. Однако в настоящее время выпускаются полиэфирные волокна нового поколения, способные окрашиваться при температурах ниже 100оС, что решает проблемы колорирования тканей из смеси полиэфирных и натуральных волокон.

Полиэфирные волокна устойчивы к действию высоких температур и химических реагентов. Они размягчаются при 230–240оC, устойчивы к действию разбавленных растворов кислот, щелочей, окислителей, восстановителей. Только концентрированные минеральные (серная, азотная) и некоторые органические кислоты, а также концентрированные растворы щелочей (NaOH 40%) способны разрушать волокно.

Одной из важных тенденций совершенствования ассортимента тканей из полиэфирных волокон является использование текстурированных комплексных нитей. Изделия из них имеют достаточно хорошие гигиенические и эксплуатационные свойства. При этом на качество готовых изделий в основном влияет линейная и поверхностная плотность, а также объемность нитей.

Карбоцепные соединения. Полиакрилонитрильные волокна. Для формования полиакрилонитрильных волокон используют высокомолекулярное соединение — полиакрилонитрил, получаемый путем полимеризации акрилонитрила:

Волокно, сформованное из такого полимера, имеет ряд существенных недостатков, в том числе плохую, окрашиваемость, низкую эластичность, невысокую устойчивость к истиранию. Учитывая это, большинство полиакрилонитрильных волокон производят не из чистого полиакрилонитрила, а из сополимеров, содержание второго компонента в которых не превышает 5—10 %.

К недостаткам полиакрилонитрильных волокон следует отнести низкую гигроскопичность, повышенную электризуемость, пиллингуемость, загрязняемость и сложность окрашивания.

Для устранения этих недостатков ряд фирм выпускает модифицированные химическими и физическими методами ПАН-волокна с улучшенными свойствами.

В России выпускается сополимерное ПАН-волокно – нитрон–3. Его получают радикальной цепной полимеризацией изнитрила акриловой кислоты путем формования из раствора диметилформамида. В качестве сополимеров используют метакриловую и итаконовую кислоты. При нагревании выше 165оС волокно желтеет, но не теряет механической прочности; при 235–250оС – размягчается, а при 250–300оС – происходит необратимое изменение его химической структуры.

Схематично строение этого волокна можно представить следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CH3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COOH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  | CH2 |  |  | CH |  |  |  | CH2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  | CH2 |  |  | CH |  |  | CH2 |  | C |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | CN |  |  |  |  |  | COCH |  |  |  |  |  |  | CN |  |  |  |  |  | CH2COOH |  |  |  |  |
| остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | остаток |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| акрилонитрила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | метилметак- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | итаконовой кислоты |  |  |  |  |  |  |

рилата

Волокно устойчиво к действию кислот и разбавленных растворов щелочей и окислителей. При нагревании в щелочах наблюдается пожелтение волокна по причине омыления нитрильных групп.

- настоящее время ряд зарубежных фирм выпускает полиакрилонитрильные нити с улучшенными свойствами. Например, гидрофильная ПАН – нить “Данова” покрыта плотной оболочкой с тонкими каналами, по которым вода поступает вглубь пористого сердечника. Нити “Долан – 40” и “Долан – 44” отличаются низкой пиллингуемостью, а нити “Дайлен”и “Лафнен” – повышенной устойчивостью к горению. Указанные волокна хорошо перерабатываются в смесях с шерстяными и хлопковыми волокнами.

Цепи главных валентностей макромолекул карбоцепных соединений слагаются из углеродных атомов. Эти соединения используют для изготовления многотоннажных волокон. Среди них следует отметить полиолефины и др.

Полиолефины относятся к ВМС, получаемым при полимеризации углеводородов ряда этилена, являющихся продуктами перегонки нефти.

Полиолефиновые текстильные волокна получают путем формования из полимеров, синтезируемых из углеводородов. Наиболее часто для этой цели используют пропилен. Схематически переход пропилена в полипропилен и строение последнего можно представить следующим образом:

Степень полимеризации полимера, пригодного для формования текстильных волокон, около 2000. Метильные группы в макромолекулах полимера располагаются в строго определенном порядке вдоль плоскости, проходяшей в направлении оси волокна. Формуют полипропиленовые волокна из расплава полимера в присутствии небольших количеств (0,2—0.7%) антиоксидантов.

Полипропиленовые волокна характеризуются достаточно высокой прочностью, которая не меняется при погружении их в воду. По эластичности они мало уступают полиамидным и превосходят большинство других синтетических волокон. Полипропиленовое волокно самое легкое из всех химических и природных волокон, оно не поглощает влагу (его нормальная влажность практически равна нулю) и имеет повышенную склонность к электризации. Эти свойства полипропиленовых волокон затрудняют их крашение и переработку в текстильной и трикотажной промышленности. Как правило, крашение проводят путем введения пигментов и красителей в расплавленный полимер перед формованием из него волокон.

Полипропиленовое волокно устойчиво к действию обычно применяемых органических растворителей, а также кислот и щелочен различных концентраций, но недостаточно стойко к кислотам году воздуха и окислителям при повышенных температурах.

При температуре 100 °С полипропиленовое волокно обратимо теряет около 40 % прочности и усаживается на 10 %, а при температуре. 160—170 °С плавится. Длительное нагревание или облучение солнечными лучами на воздухе приводит к необратимой потере прочности волокна. Введение в состав волокна антиоксидантов повышает его тепло- и светостойкость. При температуре ниже 15 СС оно становится хрупким. Волокно устойчиво к действию микроорганизмов и насекомых.

Полипропиленовые волокна перерабатывают как в чистом виде, так и в смеси с другими волокнами — шерстью, хлопком, вискозным волокном—для

выработки тканей различного ассортимента, трикотажных изделий и ковров.

Контрольные вопросы:

1. Объясните классификацию текстильных волокон

2.Назовите основные характеристики свойств волокон

3. Строение волокнообразующих полимеров.

4. Надмолекулярная структура

5. Влияние структуры на свойства волокон

6. Что является характерной   чертой   полимерных    кристаллитов?

7. Химический состав и строение, свойства целлюлозных волокон

8. Химический состав и строение, свойства белковых волокон

9. Искусственные волокна на основе целлюлозы.

10.Назовите основные виды химических волокон?

11. Производство химических волокон.

12. На какие классы можно разделить на два химические волокна из высокомолекулярных соединений?

- Процессы подготовки тканей из различных волокон к крашению

Подготовка тканей к крашению - это совокупность процессов, обеспечивающих удаление из суровых тканей не волокнистых примесей с целью придания им способности быстрого и равномерного смачивания водой и устойчивой белизны.

К веществам, подлежащим удалению, относятся природные примеси, которые сопутствуют натуральным волокнам, и химические материалы, нанесенные на волокно и пряжу в процессах их изготовления и переработки. Для тканей из растительных волокон к таким веществам относятся естественные спутники целлюлозы, замасливатели и шлихта; для тканей из шерсти — это остатки жировых и потовых веществ, целлюлозных примесей (растительные загрязнения), замасливатели и в ряде случаев шлихта; для тканей из натурального шелка — серицин, воскообразные вещества, жировые эмульсии и мыла, нанесенные перед кручением и ткачеством; для тканей из химических волокон — шлихта, замасливатель и антистатические препараты; для тканей из природных и химических волокон — загрязнения, возникающие при переработке, смазочные масла, металлическая пыль и др.

Суровые ткани, содержащие указанные примеси, плохо смачиваются водой, на них практически невозможно получить яркие, равномерные, насыщенные и прочные окраски.

В процессе подготовки текстильных материалов к крашению и печатанию необходимо освободить поверхность и поры волокнистого материала для последующего взаимодействия с красителем и вспомогательными материалами, снять внутренние напряжения, вызывающие неравномерность свойств, при этом обязательно должны быть сохранены физико-механические и химические свойства волокон.

Указанные задачи определяют выбор химических материалов, используемых при подготовке к крашению и печатанию тканей из различных волокон.

Наиболее широко в операциях подготовки применяют поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие целым комплексом свойств (моющие, диспергирующие, смачивающие и эмульгирующие).

Все процессы подготовки тканей, при которых происходит соприкосновение твердой и жидкой фаз, связаны с преодолением поверхностной энергии, понижением поверхностного натяжения. Достигают этого путем введения ПАВ в состав рабочих растворов. Снижение поверхностного натяжения облегчает проникание жидкой фазы внутрь волокна, способствуя лучшему его смачиванию. ПАВ по химическим свойствам разделяют на две группы — ионогенные (анионактивные и катионактивные) и неионогенные. Первые способны диссоциировать в водных растворах на поверхностно-активный анион (катион) и компенсирующие ионы. Вторые проявляют свои свойства в недиссоциированном состоянии. При подготовке волокнистых материалов к крашению и печатанию применяют, главным образом, анионактивные и неионогенные ПАВ.

В красильно-отделочном производстве многие процессы, в том числе и подготовки текстильных материалов, проводятся в водных растворах. При этом используют воду определенного качества. О ее пригодности судят по прозрачности, цветности, жесткости, окисляемости.

Подготовка волокнистых материалов к крашению и печатанию представляет сложный процесс и включает большое число операций. Технологические процессы и оборудование для химической очистки волокнистых материалов определяются характером примесей (природные, искусственные) и прочностью связи их с волокном, химическим, физико-химическим строением последнего и его свойствами, формой материала, а также теми качествами, которые желательно придать текстильному изделию.

Конечной целью всех операций, составляющих полный цикл подготовки текстильного материала, является придание изделию высокой степени устойчивой белизны и капиллярности.  При этом операции подготовки должны быть выполнены так, чтобы по возможности не повреждалась исходная целлюлоза и, следовательно, не ухудшались физико-механические свойства растительных волокон.

Поступающую из ткацкого производства суровую ткань подвергают разбраковке, подбирают в партии по артикулу и способу обработки. Подбор в партии очень важен с точки зрения правильного выбора технологического процесса обработки, ритмичной работы оборудования и контроля качества.

Отделка суровых текстильных материалов (тканей и трикотажных полотен) проводится с целью очистить их от посторонних и вредных примесей, придать им внешний вид, соответствующий назначению материала, а в отдельных случаях придать материалу особые свойства (несминаемость, безусадочность, водонепроницаемость, огнестойкость и др.).

Технологический процесс отделки суровых текстильных материалов слагается из многочисленных химических и физико-механических обработок. В зависимости от природы волокнистого сырья, вида материала и его назначения, характер и условия обработки при отделке могут меняться. Общая схема технологического процесса отделки различных текстильных материалов в основном одинакова и состоит из четырех стадий: 1 — очистка и подготовка материала; 2 — крашение; 3 — печатание; 4 — заключительная отделка.

Очистка и подготовка.  Хлопчатобумажные ткани. При приемке суровых тканей проверяют их качество, комплектуют производственную партию для проведения последующих операций отделки.

Опаливание проводят с целью удаления с поверхности суровой ткани выступающих волоконец (суровье, которое идет на выработку начесных и ворсовых тканей, а также марля не опаливаются). Всуровом виде поверхность этих тканей покрыта пушком выступающих концов волокон, незакрученных при круче­нии пряжи. Если их не удалить, то после крашения или печатания ворсистая поверхность будет выглядеть изношенной, а окраска — неровной. Кроме того, шероховатая поверхность в процессе эксплуатации быстрее истирается. Чтобы сделать поверхность гладкой, удалить пушок и ворсинки, улучшить внешний вид тканей и эксплуатационные показатели, ткани опаливают на газоопаливающих машинах.

Тонкие волоконца и пушинки, имеющиеся на поверхности, над пламенем горелок при определенных условиях полностью сгорают, структура же ткани и ее прочностные показатели при этом остаются неизменными. Это достигается с помощью щеточного устройства газоопаливающей машины, поднимающего ворсинки в положение, перпендикулярное поверхности, а также благодаря высокой скорости движения ткани при опаливании.

Для опаливания применяют плитные, цилиндрические или газовые опаливающие машины.

Для получения ткани с равномерно опаленной поверхностью современные опаливающие машины оборудуются специальным устройством, устанавливаемым перед входом ткани в зону пламени газовых горелок. Оно состоит из двух пластин, между которыми создается электростатическое поле. Выступающие ворсинки на движущейся в электростатическом поле ткани принимают вертикальное положение и хорошо опаливаются.

Большинство отделочных предприятий оборудованы газоопаливающими машинами ГО—240М, используются также ГО-240, УГО-240М, ГОФ-240 и другие. При опали­ вании хлопкополиэфирных тканей наилучший эффект дос­тигается на газоопаливающей машине фирмы «Ост-Хофф» (Германия).

Расшлихтовка выполняется с целью удаления шлихты и части других естественных примесей, она облегчает проведение в последующем отварки и беления. Выбор технологически приемлемого варианта расшлихтовки зависит от того, какой препарат был использован при шлихтовании хлопчатобумажной основной пряжи. Чаще всего для шлихтования применяют крахмальную шлихту, а процессы расшлихтовки строят соответственно на использовании химических или биохимических приемов воздействия на ткань.

В настоящее время наибольшее распространение находят следующие способы расшлихтовки хлопчатобумажных тканей: путем обработки слабыми растворами кислот; путем обработки растворами окислителей; путем применения бактериологических препаратов (энзимов).

При использовании любого из названных способов суровую ткань пропитывают раствором того или иного реагента и выдерживают в компенсаторе пли других специальных емкостях в течение 1—2 ч для продления времени действия расшлихтовывающего реагента на крахмал.

Расшлихтованная ткань становится мягче и лучше смачивается.

Отварка применяется для удаления из ткани остатков крахмала и содержащихся в волокнах азотистых, жировосковых и пектиновых веществ. Отварка производится в специальных варочных котлах. Кроме того, в результате отварки волокнистый материал приобретает гидрофильные свойства и способность быстро и равномерно смачиваться водой и водными растворами.

В состав варочного раствора обычно входят следующие компоненты: едкий натр, силикат натрия, сульфит натрия (в качестве исходного продукта чаще берут бисульфит натрия) и препараты, обладающие поверхностно-активными свойствами и высокой эмульгирующей способностью. В производственных условиях щелочную отварку осуществляют по непрерывному или периодическому способу.

В процессе отварки текстильных материалов различные компоненты варочной жидкости   выполняют   разные   функции.

Едкий натр предназначен главным образом для разрушения и перевода в растворимое состояние сопутствующих белковых и пектиновых веществ. Первые под действием едкого натра гидролизуются до аминокислот, которые в виде натриевых солей извлекаются из волокна горячим варочным раствором. Вторые переходят в раствор вследствие разрушения части глюкозидных связей между отдельными звеньями в цепи их макромолекул и, следовательно, снижения степени полимеризации пектиновой кислоты. Кроме того, под действием едкого натра происходят гидролиз группировок сложного эфира и образование натриевых солей по карбоксильным группам у шестого углеродного атома каждого звена по следующей схеме:

Едкий натр оказывает также благоприятное влияние на набухание лигнина и извлечение его из ткани.

Силикат натрия включают в варочную жидкость, чтобы повысить эффективность ее экстракционного и моющего действия и предотвратить образование на отвариваемом текстильном материале осадков окислов и солей тяжелых металлов (ржавых пятен).

Сульфит натрия в составе   варочного   раствора   выполняет две функции: защищает целлюлозу от окисляющего действия кислорода   воздуха   и   сульфитируялигнин, способствует   его переходу из текстильного материала в раствор.

Таким образом, в процессе щелочной отварки целлюлозные волокна освобождаются от естественных примесей воскообразных веществ. Препараты, применяемые при щелочной отварке для эмульсионного извлечения воскообразных веществ из природных целлюлозных волокон, должны обладать не только поверхностно-активными свойствами, но и высокой эмульгирующейспособностью, быть биологически расщепляемыми, устойчивыми при высоких температурах и сравнительно недорогими.

Отбелка разрушает и обесцвечивает вещества, придающие волокнам серо-бурую окраску. В качестве отбеливателей применяют окислители: гипохлорит натрия или кальция (гипохлоритный способ), перекись водорода (перекисный способ), хлорит натрия.

Разработан и в настоящее время внедряется непрерывный запарной щелочно-перекисный способ беления тканей на специальном агрегате, состоящем из нескольких запарных аппаратов, жгутопропиточных, жгутопромывных и жгутоотжимных машин. Ткань подвергается опаливанию на газоопаливающей машине, первичной, а затем вторичной пропитке щелочным раствором с обработкой в запарном аппарате, промывке, кисловке с пролежкой, снова промывка, затем обработке белящим щелочно-перекисным раствором с последующим запариванием, после чего промывке, отжиму и сушке. С применением этого способа длительность процесса беления уменьшается в 7—8 раз, качество отбелки хорошее. Существуют следующие способы беление: перекисью водорода, хлоритомнатрия, дихлоризоциануровой кислотой.

Мерсеризация — обработка ткани при ее натяжении 25%-ным раствором едкого натра при 15—18°С в течение 30—50 сек (суровые неотбеленные ткани 2—3 мин). Изделия из льна мерсеризуют только в том случае, если они затем подвергаются специальным видам обработки термореактивными смолами, например, малосминаемой отделке. Текстильные материалы из гидратцеллюлозных, синтетических и тем более белковых волокон не мерсеризуют.  После мерсеризации ткань становится шелковистой, увеличивается ее блеск, гигроскопичность и прочность. Мерсеризованные ткани хорошо прокрашиваются и получают прочную и сочную окраску. Мерсеризации подвергают суровые, отваренные или полностью отбеленные ткани. При мерсеризации ткань пропитывают концентрированным раствором щелочи и выдерживают в натянутом состоянии в течение 30—50 с, чтобы обеспечить реакцию едкого натра с целлюлозой. Для улучшения пропитки ткани применяют усиленные прожимы и другие средства физического воздействия в частности вакуумирование. В зависимости от типа устройств, обеспечивающих необходимое натяжение ткани по ширине, различают цепные и бесцепные мерсеризационные машины. В первых из них требуемое натяжение ткани создается специальными клуппами, укрепленными на цепях, во-вторых — путем защемления ее между валами и трения о поверхность этих валов.

Мерсеризацию проводят на цепных или бесцепных машинах.

Ворсование применяют для получения начеса на ткани (байка, фланель, бумазея, замша, сукно, вельветон и др.) ее подвергают ворсованию. Основным рабочим органом ворсовальной машины является барабан, на поверхности которого расположено от 24 до 40 валиков. Для получения хорошего начеса ткань пропускают несколько раз через ворсовальную машину

Крашение

Крашение — процесс нанесения красителя на текстильный материал, в результате чего материал изменяет свой цвет. Согласно современной теории процесс крашения состоит из нескольких фаз: 1) адсорбции, 2) диффузии, 3) фиксации красителя на волокне.

Крашение текстильных материалов производится главным образом синтетическими красителями, которые обеспечивают сочную, глубокую и прочную окраску; являются безвредными для человека; не ухудшают свойств волокон.

Заключительная отделка

Заключительная отделка является завершающим этапом в отделке текстильных материалов и преследует цель — придать материалу красивый внешний вид, расправить, разгладить его и тем самым облегчить в дальнейшем проведение операций раскроя и пошива в швейном производстве. В отдельных случаях в ходе заключительной отделки путем специальной обработки материалу придают специфические свойства: несминаемость, безусадочность, водоупорность, огнестойкость и др.

2.1 Основные операции подготовки хлопчатобумажных тканей к крашению

Поступающие на отделочную фабрику ткани подвергаются разбраковке в количестве 10% от каждой партии. Далее, в зависимости от технологии обработки, подбираются куски суровья, клеймятся и сшиваются встык на швейных машинах в непрерывное полотно.

    - суровом виде ткани содержат многочисленные примеси:

  - природные (присутствуют в натуральных волокнах);

  - технологические (их наносят на волокно или ткань в процессах их изготовления).

К технологическим примесям относятся: замасливатели и антистатики (наносятся на волокна перед процессом прядения), шлихтующие агенты (наносятся на нити основы в процессе ткачества для повышения прочности и уменьшения обрывности пряжи), маркирующие красители и случайные загрязнения.

Вышеперечисленные примеси сообщают суровым тканям жёсткость, гидрофобность (несмачиваемость), неприятный серовато-жёлтый цвет, склонность к развитию микроорганизмов и др. Если их не удалить, они серьёзно затрудняют процессы крашения, печатания и заключительной отделки.

Для полного удаления сопутствующих веществ и сообщения тканям хороших капиллярных свойств, высокой степени белизны и ряда других необходимых положительных свойств требуется целый комплекс сложных взаимосвязанных физико-механических и химических обработок. Они реализуются в процессах подготовки тканей к крашению и печатанию. Важнейшей задачей подготовки тканей является максимальное сохранение исходных позитивных свойств волокон. Поскольку текстильные материалы имеют неодинаковое химическое строение и свойства, а ткани из них содержат различные по природе примеси, то к технологии подготовки следует подходить дифференцировано, в соответствии с химической структурой волокна.

К основным операциям, из которых складывается технологический процесс получения отбеленных хлопчатобумажных тканей, относятся: опаливание, расшлихтовка, щелочная отварка, собственно беление, мерсеризация, сушка, стрижка и ширение.

Ворсование

Ворсованию подвергаются ткани определенной ассортиментной группы: байка, бумазея, фланель. Оно проводится перед расшлихтовкой на игловорсовальных машинах типа ИВ—180, ИВ—240. Главным рабочим органом этих машин является ворсовальный барабан, на поверхности которого рас­ положены ворсовальные и противоворсовальные валики.

В результате их последовательного движения на поверхности ткани создается ровный, плотный ворс, который состоит из концов волокон, вытянутых из уточной пряжи. В зависимости от ассортимента ткань пропускают через ворсовальную машину от 3—4 раз (бумазея) до 12—16 (байка). В случае многократного ворсования удобнее использовать агрегаты ИВА—180—I, ИВА-180-И.

Опаливание тканей

Назначение процесса опаливания заключается в удалении с поверхности тканей выступающих волоконец, нитей и узелков путемих сжигания. В результате ткань приобретает ровную, гладкую поверхность; улучшается её внешний вид; чётко выявляется ткацкая структура полотна; облегчается проведение последующих технологических процессов.

Не подлежат опаливанию полотенечные ткани, марля, фланель, бумазея, байка, хлопчатобумажное сукно, многие тяжелые ткани, предназначенные для пошива спецодежды, плащевые, обувные, костюмные материалы.

Опаливание осуществляют на газоопаливающих машинах, в которых ткань на большой скорости проходит в открытом пламени газовой горелки. Скорость

обработки составляет приблизительно 180 м/мин, при этом выступающие на поверхности волокна и нити сгорают, а структура ткани не повреждается. В процессе опаливания ткань проходит через заправочное устройство в пухоочистительную камеру, далее – в опаливающую машину и паровой искрогаситель.

Заправочное устройство обеспечивает ввод ткани в газоопаливающий агрегат, расправляет и центрирует полотно по оси машины, а также регулирует его натяжение.

В пухоочистительной камере поверхность материала очищается от пуха, пыли, сорных растительных примесей, что достигается за счет пропуска ткани между щётками, вращающимися навстречу движению полотна. Одновременно приподнимаются слежавшиеся хлопковые волоконца и ворс, что существенно повышает качество опаливания.

В опаливающей машине ткань проходит в пламени двух – четырех газовых горелок с компановкой, обеспечивающей как одностороннее, так и двустороннее опаливание. Используются газовые горелки двух типов: конвективные (с открытым пламенем) и радиационно-конвективные (снабженные специальными керамическими насадками).

Паровой искрогаситель служит для тушения искр и тлеющих кончиков нитей путем воздействия на ткань насыщенного водяного пара, лишённого атмосферного кислорода.

Пороки опаливания – недоопаливание, неравномерное и разнокромочное опаливание, неопаленные засечки, подмочка в искрогасителе и др. – особенно резко выделяются при последующем крашении и грунтовой печати.

Расшлихтовка тканей

Целью этой стадии является удаление из ткани шлихты наносимой с целью упрочнения нитей основы перед ткачеством и подготовка волокна к извлечению из него нецеллюлозных сопутствующих веществ.

Выбор технологически приемлемого варианта расшлихтовки зависит от того, какой препарат был использован при шлихтовании хлопчатобумажной основной пряжи. Чаще всего для шлихтования применяют крахмальную шлихту, а процессы расшлихтовки строят соответственно на использовании химических или биохимических приемов воздействия на ткань. Наибольшее распространение находят следующие способы расшлихтовки хлопчатобумажных тканей: путем обработки слабыми растворами кислот; путем обработки растворами окислителей; путем применения бактериологических препаратов (энзимов).

При использовании любого из названных способов суровую ткань пропитывают раствором того или иного реагента и выдерживают в компенсаторе или других специальных емкостях в течение 1—2 ч для продления времени действия расшлихтовывающего реагента на крахмал.

В состав крахмала входят два основных компонента: амилопектин с разветвленными цепями макромолекул и амилоза, макромолекулы которой имеют линейную структуру.

При проведении расшлихтовки кислотой концентрация ее в растворе должна составлять 2—3 г/л. Пропитку ткани осуществляют при температуре 35—40°С. При обработке сильно засоренных тканей концентрацию кислоты в пропиточном растворе увеличивают до 5—10 г/л и температуру повышают до 60°С. Минеральные кислоты, используемые для расшлихтовки, например, серная кислота, как правило, нелетучи. Поэтому при выдерживании тканей в емкостях с целью удлинения времени воздействия на крахмал шлихты концентрация кислоты может резко возрастет, что в свою очередь может вызвать деструкцию целлюлозы.

В процессах расшлихтовки кислота играет роль катализатора реакции гидролиза крахмала. Поэтому расшлихтовку можно проводить и просто горячей водой, однако в этом случае длительность процесса резко возрастает.

Для проведения расшлихтовки окислителями можно использовать перекись водорода, гипохлориты натрия и кальция, хлорамины и другие реагенты, которые пока еще не нашли широкого применения в промышленности, в частности гипобромиты и персоли, например, персульфаты калия и натрия.

Обработка ткани окислителями на стадии расшлихтовки обеспечивает хорошие результаты не только потому, что ткань полностью освобождается от крахмала, но и потому, что при этом начинают активно подготавливаться к разрушению и отчасти даже удаляться естественные спутники целлюлозы. Наиболее эффективны в этом отношении гипохлориты натрия и кальция.

Наряду с крахмалом, шлихта содержит синтетические продукты на основе поливинилового спирта, полиакрилатов, поливинилацетатов и др. При их использовании возникают более прочные связи, удерживающие шлихту на волокне. В настоящее время значительные трудности удаления шлихты вызваны увеличением её количества на ткани и введением в состав вспомогательных веществ (антиоксидантов, ингибиторов коррозии, регуляторов вязкости, замасливателей). Перечисленные добавки улучшают качество шлихтования, но повышают устойчивость шлихты к химическим реагентам, используемым при её удалении.

В современных способах расшлихтовки доминируют два направления: применение ферментов, устойчивых к действию высоких температур, и использование окислителей.

Ферменты являются эффективными катализаторами гидролитической деструкции крахмала. Они представляют собой продукты жизнедеятельности некоторых растений, животных и микроорганизмов. Их основное преимущество – в высокой избирательности действия на крахмал без повреждения целлюлозы. Действие ферментов в значительной степени зависит от рН среды и температуры. Они не выдерживают сильнощелочных сред и высоких температур. Наиболее эффективно применение бактериальных ферментов, например, амилаз, устойчивых в широком диапазоне температур и рН = 6–9,5. Это позволяет производить расшлихтовку непрерывным способом по следующей технологии. Ткань пропитывается растворами ферментов, запаривается в среде насыщенного водяного пара и промывается. Длительность запаривания варьируется в зависимости от количества нанесённой шлихты и поверхностной плотности ткани и составляет 20 с – 10 мин. Эффективность расшлихтовки увеличивается при введении в состав гидротропных и поверхностно-активных веществ (ПАВ). Добавки ПАВ обеспечивают повышение смачиваемости суровой ткани, что ускоряет её пропитку раствором фермента, улучшает моющее и обезжиривающее действие промывного раствора.

В связи с применением разнообразных шлихтующих веществ и их смесей, требующих жесткого воздействия на шлихту при её удалении, интерес представляет процесс расшлихтовки с использованием окислителей. В этом случае растворению подвергается любая шлихта и появляется возможность совмещения процессов расшлитовки и беления. Наиболее эффективным является применение перекиси водорода и персульфата натрия, так как они активно воздействуют на любой тип шлихты, а процессы сопровождаются относительно невысокими трудо-, энерго- и материальными затратами.

Технология окислительной расшлихтовки состоит в пропитке ткани составом, включающим гидроксид натрия (30–40 г/л) и перекись водорода (5–10 г/л), последующем запаривании в течение 10 мин и промывке. Однако при этом способе обработки не исключена опасность повреждения волокна.

Биохимическое расщепление крахмальной шлихты осуществляют специальными препаратами, например, диафарином и супербиолазой.  Преимущество биохимической расшлихтовки заключается в высокой степени избирательности действия энзиматических препаратов: эффективно разрушая крахмал, они практически не оказывают никакого влияния на целлюлозу. В последнее время в целях экономии пищевых продуктов для шлихтования основной пряжи предлагается использовать синтетические препараты воскообразной природы.

Современные способы подготовки тканей предусматривают совмещение процессов расшлихтовки и щелочной отварки в одну операцию интенсивной щелочной обработки с использованием повышенных концентраций гидроксида натрия и различных текстильных вспомогательных веществ.

Отваривание тканей

Основное назначение, процесса щелочной отварки текстильных материалов состоит в разрушении и удалении из волокна нецеллюлозных естественных примесей. Одновременно с этим необходимо обеспечить равномерную и высокую смачивающую и сорбционную способность при максимальном сохранении исходных физико-механических свойств хлопкового волокна. Это достигается в результате происходящих при отварке сложных физических, химических и коллоидно-химических процессов, таких, как адсорбция, диффузия, набухание, растворение, эмульгирование, гидролиз и окисление.

Эффективное удаление примесей целлюлозы и получение высокой капиллярности достигается лишь при горячих щелочных обработках. Гидрофобные свойства хлопка обусловлены наличием на наружной поверхности волокна пектиновых, азотсодержащих (белковых) и воскообразных примесей. В процессе отварки в волокне протекают следующие химические процессы.

Пектиновые вещества под действием щелочи при высокой температуре гидролизуются с образованием водорастворимых продуктов (пентозы, гексозы и др.)

Белковые соединения в щелочной среде гидролизуются, а образующиеся натриевые соли аминокислот не только способны переходить в раствор, но и являются хорошими эмульгаторами, способствующими интенсивному удалению воскообразных веществ и других загрязнений с поверхности волокна.

Воскообразные примеси, представляющие собой сложные эфиры высших кислот с жирными спиртами, частично гидролизуются под действием щелочи:

| Rк |  | C O |  |  | + NaOH | R |  | COONa | + Rсп |  | OH . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | O |  | Rсп |  | к |  |  |  |  |  |  |

Выделяющиеся при этом, хотя и в незначительном количестве, жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая) под влиянием щелочи образуют натриевые соли – мыла, обладающие высокой поверхностной активностью, хорошей растворимостью в воде и высокой эмульгирующей способностью. Такие вещества называют поверхностно-активными (ПАВ), поскольку они способны снижать поверхностное натяжение на поверхности раздела фаз «варочная жидкость – воскообразные частицы». Молекулы ПАВ своими гидрофобными концами вступают в контакт с воскообразными примесями, а полярными гидрофильными группами – ориентируются в сторону варочного раствора. При этом расплавленная капля воска стягивается по периметру, превращаясь в шарообразную микрокаплю, удерживаемую поверхностью волокна в одной точке, как это показано на рис.3.

волокно

Рисунок 3. Механизм эмульгирования воскообразных примесей

Эмульгированные поверхностно-активными веществами воскообразные частицы отрываются от поверхности волокна и переходят в раствор, образуя устойчивую эмульсионную систему. Путем омыления жировых веществ удаляется около 40% воскообразных примесей, остальные выводят из волокна введением в варочную жидкость дополнительного количества ПАВ. Последние должны обладать не только поверхностно-активными свойствами, но и высокой эмульгирующей способностью, то есть не вызывать слипания частиц и расслаивания эмульсии. ПАВ должны биологически расщепляться в сточных водах, обладать устойчивостью к действию высоких температур и быть сравнительно недорогими.

Экстрагированные из волокна примеси и образующиеся при отварке осадки гидроксидов металлов должны удерживаться в растворе и повторно не сорбироваться волокном.

Минеральные вещества, сопутствующие целлюлозе, при взаимодействии со щёлочью образуют гидраты, растворимые в воде, и удаляются при промывке.

В процессе отварки не исключена возможность каталитического окисления целлюлозы активным кислородом, так как при высокой температуре обработки кислород воздуха в присутствии щелочей образует перекисные соединения. Последние взаимодействуют с целлюлозой, в результате чего получается оксицеллюлоза. Об этом свидетельствует снижение вязкости медно-аммиачных растворов целлюлозы в процессе варки.

Данные теоретические предпосылки учитываются при реализации процесса отварки на практике. Так в состав варочной жидкости кроме гидроксида натрия (основного компонента, разрушающего практически все примеси) и ПАВ дополнительно вводят силикат натрия – Na2SiO3 и восстановители (традиционно бисульфит натрия– NaHSO3).

Кроме того, в результате отварки волокнистый материал приобретает гидрофильные свойства и способность быстро и равномерно смачиваться водой и водными растворами.

В состав варочного раствора обычно входят следующие компоненты: едкий натр, силикат натрия, сульфит натрия (в качестве исходного продукта чаще берут бисульфит натрия) и препараты, обладающие поверхностно-активными свойствами и высокой эмульгирующей способностью. В производственных условиях щелочную отварку осуществляют по непрерывному или периодическому способу.

В процессе отварки текстильных материалов различные компоненты варочной жидкости   выполняют   разные   функции.

Едкий натр предназначен главным образом для разрушения и перевода в растворимое состояние сопутствующих белковых и пектиновых веществ. Первые под действием едкого натра гидролизуются до аминокислот, которые в виде натриевых солей извлекаются из волокна горячим варочным раствором (см. реакции на с. 29). Вторые переходят в раствор вследствие разрушения части глюкозидных связей между отдельными звеньями в цепи их макромолекул и, следовательно, снижения степени полимеризации пектиновой кислоты. Кроме того, под действием едкого натра происходят гидролиз группировок сложного эфира и образование натриевых солей по карбоксильным группам у шестого углеродного атома каждого звена по следующей схеме:

Едкий натр оказывает также благоприятное влияние на набухание лигнина и извлечение его из ткани.

Силикат натрия адсорбирует продукты распада естественных примесей целлюлозы и тем самым устраняет возможность их повторного осаждения на волокно. Кроме того, он выступает в качестве защитного средства, препятствующего образованию на ткани осадков гидроксидов металлов в виде ржавых пятен. Последние образуются в варочной жидкости из компонентов,

содержащихся в воде (солей железа, солей жёсткости и др.) в виде устойчивых коллоидных гидрозолей. Силикат натрия коагулирует их, превращая в грубодисперсные частицы, не способные сорбироваться волокном.

Восстановители в составе варочной жидкости выполняют две функции: защищают целлюлозу от окисляющего действия кислорода воздуха и способствуют удалению лигнина, содержащегося в механических примесях в виде «галочек». Помимо бисульфита натрия условиях непрерывных процессов отварки при высоких концентрациях щёлочи в качестве восстановителей рекомендуют использовать ронгалит, диоксид тиомочевины, тиомочевину, сульфид натрия, а в последние годы – антрахинон и его производные.

На качество отварки оказывают влияние такие факторы, как сортность хлопкового волокна, характер крутки, линейная плотность пряжи, структура ткани и др. В зависимости от этого отварку проводят либо в варочных котлах (периодический способ), либо в запарных варочных аппаратах или запарных машинах различной конструкции (непрерывные способы).

Периодический способ отварки тканей в котлах обеспечивает высокое качество обработки и является незаменимым при подготовке марли, а также плотных, тяжелых тканей, выработанных из засорённого хлопка. Принцип работы котла заключается в двустороннем (сверху вниз и снизу-вверх) прокачивании варочной жидкости с концентрацией щёлочи 9 – 12 г/л при температуре 130оС в течение 4 часов через толщу текстильного материала, плотно и равномерно уложенного в котле в виде жгута. Со всеми подготовительными операциями – загрузка ткани, заполнение котла раствором, разогрев варочной жидкости, расхолаживание котла, выборка ткани – общая длительность цикла отварки составляет 12 часов. Поэтому обработка тканей периодическим способом – процесс весьма трудоёмкий и длительный, требующий большого расхода электроэнергии и воды.

Непрерывные способы отварки, как и периодические, должны обеспечить высокую капиллярность ткани, но за более короткое время (1 час). На практике это достигается повышением концентрации веществ, содержащихся в варочной жидкости. Так концентрацию основного компонента – гидроксида натрия – увеличивают в 3 раза, а при ускоренных способах отварки она составляет 100–130 г/л.

Щелочная отварка по непрерывному способу осуществляется на поточных линиях, в состав которых могут входить машины различной конструкции. Пропитанная варочной жидкостью ткань в виде жгута или расправленного полотна обрабатывается насыщенным водяным паром при температуре 101 – 103оС в течение 1 – 2 часов, а затем тщательно промывается. Машины для непрерывной обработки тканей входят в состав линий беления и составляют секцию отварки. Этим достигается высокая производительность непрерывных способов подготовки (беления) хлопчатобумажных тканей. Исключительно важную роль при этом играет паровая среда, в которой ткань быстро прогревается и набухает, что значительно интенсифицирует процесс удаления примесей. Сама ткань выполняет функции реактора, поскольку все рассмотренные ранее процессы удаления примесей протекают непосредственно в её структуре.

В условиях непрерывных процессов отварки при высоких концентрациях щёлочи в качестве восстановителей рекомендуют использовать ронгалит, диоксид тиомочевины, тиомочевину, сульфид натрия, а в последние годы – антрахинон и его производные.

Таким образом, в процессе щелочной отварки целлюлозные волокна освобождаются от естественных примесей воскообразных веществ. Препараты, применяемые при щелочной отварке для эмульсионного извлечения воскообразных веществ из природных целлюлозных волокон, должны обладать не только поверхностно-активными свойствами, но и высокой эмульгирующей способностью, быть биологически расщепляемыми, устойчивыми при высоких температурах и сравнительно недорогими

Повышение концентрации едкого натра в варочном растворе до 100 г/л позволяет сократить длительность процесса в 10—20 раз (рис. 10) и одновременно обеспечить требуемый эффект отварки как по степени удаления воскообразных веществ (кривая 3), так и по величине приданной ткани гидрофильности (кривая /) за время запаривания 2—5 мин.

Дальнейшее повышение концентрации щелочи в растворе до 200—275 г/л и проведение процесса при температуре 105 °С по запарной схеме позволят не только быстро и эффективно освободить хлопковое волокно от естественных примесей, но и сообщить ткани свойства, приобретаемые ею обычно   только в процессе мерсеризации, т. е. характерный блеск, повышенную восприимчивость к красителям, усадку, увеличенную механическую прочность. Таким образом, в едином технологическом процессе объединятся две очень сложные разрозненные операции — отварка и горячая мерсеризация. Этот пример показывает, что изменение состава пропиточного раствора, выражающееся в постепенном увеличении концентрации реагентов, при соответствующем аппаратурном оформлении приводит к появлению принципиально нового технологического процесса, т. е. к коренной качественной перестройке общей технологической схемы подготовки текстильных материалов.

Беление тканей

После щелочной отварки хлопчатобумажная ткань легко смачивается водой, но не становится белой, а наоборот, приобретает буроватый оттенок вследствие растекания окрашенных примесей. Чтобы сделать ткань белой, ее обрабатывают растворами окислителей.

Белизна - один из важнейших показателей качества хлопчатобумажных тканей. От степени белизны зависит возможность использования тканей для изготовления изделий различного ассортимента. В соответствии с требованиями стандартов белизна бельевых тканей должна быть не менее 80%, а для улучшенных сортов – 83%, белизна сорочечных тканей должна составлять 87 – 88%. Основные свойства отбеленных тканей оценивают по степени белизны, гидрофильности (капиллярности) и сохранности целлюлозы.

Сущность процесса беления состоит в разрушении природных красящих веществ хлопка, которые придают неотбеленным тканям буроватую или кремовую окраску. При отваривании в щелочных растворах красящие пигменты не претерпевают заметных изменений, поэтому при белении их разрушают с помощью окислителей.

В качестве отбеливателей в текстильной технологии в основном используют три типа окислителей: гипохлориты натрия или кальция, перекись водорода и хлорит натрия. Очень редко для беления используют надуксусную кислоту и производные дихлоризоциануровой кислоты. Для достижения высокого эффекта белизны применяют оптические отбеливающие вещества (ООВ).

Наиболее распространенные отбеливающие реагенты: гипохлориты натрия или кальция, перекись водорода и хлорит натрия.

Беление гипохлоритами. Приготовление рабочих растворов гипохлоритов производится путем медленного выщелачивания и многократного отстаивания водных суспензий хлорной извести.  Она представляет собой очень сложную смесь различных веществ, в которой преобладают такие химические соединения, как

3Са(ОС1)2.2Са(ОН)2 и СаС12.Са(ОН)2.Н2О.

Для процесса беления представляет интерес только собственно гипохлорит кальция Са(ОСl)2, все же остальные компоненты хлорной извести не нужны. Это соединение вследствие нестабильности не существует в сухом состоянии и получается непосредственно в растворе двумя возможными способами. В основе первого способа лежит электролиз раствора поваренной соли без разделения катодного и анодного пространств электролизной ванны.

Второй способ основан на пропускании газообразного хлора через раствор едкого натра.

Гипохлориты натрия или кальция являются солями очень слабой хлорноватистой кислоты и сильных оснований, соответственно гидратов окиси натрия и кальция. Поэтому гипохлориты легко гидролизуются в водных растворах по уравнению

NaClО +H2ОHClО+NaOH.

Свободная хлорноватистая кислота неустойчива: в кислой среде она распадается с выделением молекулярного хлора или кислорода:

НСlО+НСlН2О + Сl2; 2НСlО=2НСl+О2.

В соответствии с первой из этих реакций хлорноватистая кислота и ее соли могут выступать в качестве хлорирующего средства. Вторая   реакция   характеризует   хлорноватистую   кислоту   как окислитель.

Гипохлоритные белящие растворы представляют собой сложные неустойчивые системы, состав которых значительно изменяется в зависимости от рН среды (расчетные данные И. Г. Нагаткина): в сильнокислой среде в водных растворах содержится главным образом молекулярный хлор. С уменьшением кислотности раствора доля молекулярного хлора постепенно снижается, но одновременно в растворе появляется свободная хлорноватистая кислота. Концентрация ее достигает максимального значения в умеренно кислых средах. При переходе растворов в нейтральную и особенно щелочную области создаются условия для диссоциации гипохлорита, что обусловливает существование в растворе во всевозрастающих количествах гипохлоритных ионов.

На вопрос в какой среде предпочтительнее проводить процесс беления, т. е. наиболее быстро и с минимальным деструктирующим воздействием на волокно. Требуется исследовать кинетику обесцвечивания окрашенных примесей в зависимости от рН среды и одновременно проследить, какое действие оказывают отбеливатели в этих средах на деструкцию целлюлозного волокна.  Анализ данных, показывает, что наибольшая скорость разрушения окрашенных примесей достигается при рН=1, т. е. когда гипохлорит преимущественно действует как хлорирующее средство, так как в белящем растворе при такой кислотности среды присутствует главным образом молекулярный хлор. Деструкция целлюлозы в этом случае очень незначительна

С повышением щелочности среды процесс беления опять резко замедляется. Деструктирующее воздействие гипохлоритных отбеливателей на целлюлозу, наоборот, резко возрастает, начиная с рН = 5, достигает максимума в нейтральной среде и снова быстро уменьшается при переходе в щелочную область. Таким образом, технологически наиболее приемлемым диапазоном значений рН белящего раствора является 8,5—10: в этом интервале сохраняются достаточно высокая скорость разрушения окрашенных веществ и незначительная степень разрушения целлюлозы, процесс беления проходит главным образом за счет окисляющего действия гипохлорита натрия; отсутствие в белящем растворе молекулярного хлора способствует созданию нормальных санитарно-гигиенических условий работы.

Вопрос о том, почему при рН = 7 целлюлоза разрушается гипохлоритными отбеливателями наиболее быстро, разрешается наглядно и просто, если этот процесс рассматривать как двухстадийный. Такие представления были выдвинуты Б. В. Некрасовым и получили достаточно убедительное обоснование и развитие в работах А. Е. Шилова. На первой стадии двухстадийного процесса деструкции целлюлозы происходит образование сложного эфира по схеме

На второй стадии сложный эфир разрушается под влиянием гидроксильных ионов:

Образование альдегидной группы у шестого углеродного атома и последующие изомеризационные процессы в пирановом кольце обусловливают появление двойной связи между четвертым и пятым углеродными атомами, т. е. по соседству с глюкозидной связью, что облегчает ее разрыв и приводит к деструкции макромолекулы целлюлозы.

Как видно из приведенных химических реакций, для одновременного их протекания при гипохлоритном белении необходимо иметь в реакционной среде достаточное количество хлорноватистой кислоты и гидроксильных ионов. Это условие выполняется только в нейтральной среде.

Однако необходимо отметить, что единой точки зрения в отношении химизма деструкции целлюлозы при гипохлоритном белении не существует и вопрос этот еще ждет своего разрешения.

Мерсеризация текстильных материалов

Кратковременный процесс обработки ткани в расправленном состоянии под натяжением концентрированным раствором гидроксида натрия (225—300 г/л) при температуре 16—20 °С с последующей промывкой ее горячей и холодной водой называется мерсеризацией. Мерсеризованные хлопчатобумажные ткани приобретают блеск и шелковистость, повышаются их гигроскопичность, прочность, сорбционная способность и накрашиваемость.

Указанные изменения свойств связаны с химическими и физико-химическими процессами, протекающими при взаимодействии целлюлозы хлопка с концентрированной щелочью.

Впервые изменения свойств хлопковой целлюлозы при обработке концентрированными щелочами описал в 1850 г. английский химик Дж. Мерсер, и в честь него данный процесс получил название «мерсеризация».

Сущность мерсеризации заключается в частичном переводе хлопковой целлюлозы в гидратцеллюлозу через промежуточную стадию образования щелочной целлюлозы:

В начальной стадии обработки волокно набухает, стенки его утолщаются, а диаметр канала уменьшается. В результате характерная форма хлопкового волокна — сплюснутый цилиндр в виде извитой по длине ленточки — изменяется на цилиндрическую, поверхность волокна распрямляется, разглаживается, и в результате направленного отражения падающего света появляется блеск.

Утолщение стенок сопровождается уменьшением длины волокна. Чтобы предотвратить усадку ткани, мерсеризацию проводят под натяжением. Волокно сорбирует щелочь, макро­ молекулы целлюлозы начинают взаимодействовать с гидроксидом натрия, в результате чего образуется щелочная целлюлоза.

Мерсеризованную ткань промывают водой, и щелочная целлюлоза легко разлагается на гидратцеллюлозу и гидроксид натрия.

Как уже отмечалось, гидратцеллюлоза отличается от при­ родной целлюлозы структурными изменениями макромолекул, частичным разрушением морфологической структуры природного волокна, разрывом некоторого числа водородных связей между молекулами целлюлозы; она менее уплотнена и более химически активна, что подтверждается ее высокой гигроскопичностью и способностью сорбировать большее количество красителя.

Хлопчатобумажные ткани мерсеризуют в суровом виде, после отварки и после беления. Длительность обработки их щелочным раствором — 1,5—3 мин, отваренных и отбеленных, обладающих большей гигроскопичностью, — 50 секунд. При мерсеризации суровых тканей щелочи расходуется больше, так как она взаимодействует с примесями целлюлозы; щелочной раствор засоряется и его повторное использование, практически, невозможно, причем ткань может быть мерсеризована неравномерно из-за плохого смачивания ее раствором щелочи.

Мерсеризация отбеленных тканей может вызывать некоторое снижение степени белизны. Лучше всего проводить мерсеризацию отваренных тканей, однако это нарушает непрерывность технологической цепочки. Поэтому чаще всего мерсеризуют все же суровые и отбеленные ткани, причем при выборе места мерсеризации в технологическом процессе руководствуются ассортиментом, назначением и экономическими соображениями.

На степень мерсеризации большое влияние оказывают сорт и зрелость хлопкового волокна, равномерность пряжи полинейной плотности и крутке, а также вид переплетения. Короткие волокна мерсеризуются хуже, так как труднее подвергаются растяжению. Сильно крученая пряжа трудно пропитывается раствором щелочи. Наилучший эффект достигается при обработке тканей атласного и сатинового переплетений, изготовляемых из высококачественного хлопка. Для лучшей смачиваемости ткани в щелочной раствор вводят смачиватели.

Изменение физической структуры волокна сказывается при последующем крашении. Для окрашивания мерсеризованной ткани требуется на 12—25 % меньше красителя, чем для не мерсеризованной, причем окраски на мерсеризованных тканях более яркие и устойчивые к различным воздействиям.

В технологической практике иногда применяют полумерсеризацию или натровку для улучшения накрашиваемости волокнистых материалов. Например, тяжелые одежные ткани обрабатывают в растворах щелочи (125—145 г/л) при температуре 20-25 °С.

Ткани мерсеризуют на цепных и валковых машинах непрерывного действия.

Обработка хлопкового волокна в концентрированном растворе щелочи под натяжением приводит к тому, что волокно теряет извитость, поперечное сечение его становится круглым, а канал почти исчезает, приобретая вид узкой щели; поверхность волокна распрямляется, разглаживается и в результате направленного отражения падающего света появляется блеск, присущий мерсеризованному волокну.

Химические превращения практически не изменяют состава целлюлозы, но существенно влияют на её надмолекулярную структуру. Сорбция целлюлозой щёлочи сопровождается частичным разрушением межмолекулярных водородных связей, что приводит к декристаллизации целлюлозы, увеличению доли аморфных областей на 10–20% и образованию новой структурной модификации – целлюлозы II. В целлюлозе II элементарные звенья Д-глюкопиранозы разворачиваются друг относительно друга на 90о, что и приводит к разрыву межмолекулярных связей и появлению свободных гидроксильных групп. В результате волокно проявляет повышенную сорбционную и реакционную способности, становится более гигроскопичным, легче окрашивается. Этому способствует также увеличение площади поперечного сечения волокна, его объема, размера пор внутри волокна.

Хлопчатобумажные ткани (батист, шифон, маркизет, сатин и др.) лучше мерсеризовать после расшлихтовки и щелочной отварки. Однако это разрывает цепочку непрерывного способа подготовки, поэтому мерсеризацию тканей часто проводят в суровом виде.

Ткани мерсеризуют на цепных и валковых машинах непрерывного действия. Материал пропитывают концентрированным раствором щелочи и выдерживают в натянутом состоянии 1–5 минут, чтобы обеспечить реакцию NaOH с целлюлозой. Затем интенсивно промывают горячей водой, причем для лучшего удаления щёлочи её попеременно обрабатывают паром и водой в специальной машине – пароводяном выщелачивателе. Оставшийся в волокне едкий натр отмывается очень трудно, поэтому ткань пропитывают разбавленным раствором серной кислоты с целью нейтрализации NaOH.

Для мерсеризации предложено также использовать жидкий аммиак, который быстро смачивает даже суровые материалы и эффективно проникает в волокно, вызывая его набухание.

Хотя отмеченные структурные переходы целлюлозы под воздействием щелочи и являются объективной характеристикой эффективности мерсеризации текстильного материала, в практических условиях пользоваться этим приемом очень трудно, так как необходимо проводить довольно сложные и длительные рентгеноструктурные исследования. Поэтому в производстве степень мерсеризации обычно выражают баритовым числом, представляющим собой отношение показателей адсорбции гидроокиси бария мерсеризованным и немерсеризованным хлопковым волокном.

2.2. Подготовка льняных тканей к крашению

Льняное волокно по составу аналогично хлопковому, поэтому при подготовке льняных тканей сущность физико-химических явлений, свойственных подготовке хлопчатобумажных тканей, не изменяется.

Особенности подготовки изделий из льна обусловлены спецификой структуры, а главное – большим содержанием примесей (до 25% от массы волокна). Наличие в льняном волокне лигнина, который придает материалу деревоподобность, грубость, жёсткость, и природных красителей в значительной степени осложняет процесс беления льняных тканей.

Чтобы добиться высокой степени очистки и предотвратить возможные повреждения технического волока, процесс подготовки льняных материалов проводят в две стадии.

Первая из них предусматривает окислительную отварку льняной ровницы или пряжи в аппаратах периодического действия при температуре 98 – 100оС в течение 2 – 3 часов. Варочный раствор содержит: пероксид водорода, силикат натрия и соду. Отваренный полуфабрикат промывают, высушивают и вырабатывают из него полубелую ткань. Вследствие частичной очистки льняной пряжи от примесей она становится более мягкой и эластичной, что положительно сказывается на процессе ткачества.

Далее льняные полотна добеливают по непрерывному щёлочно-гипохлоритно-перекисному способу, который включает приведенные ниже последовательно повторяющиеся операции.

1. Пропитка тканей раствором гипохлорита натрия, выдерживание её в ёмкостном компенсаторе в течение 1,5 ч без нагревания и последующая промывка. На этой стадии осуществляется расшлихтовка ткани и её беление.

2. Пропитка щелочным раствором перекиси водорода, запаривание при температуре 90оС, промывка горячей и холодной водой. Перекись не только разрушает окрашенные примеси, но и обеспечивает процесс антихлорирования, то есть разрушение остатков гипохлорита натрия в волокне:

NaClO + H2O2 = NaCl + O2 + H2O.

Для достижения максимального эффекта белизны операции гипохлоритной и перекисной обработки повторяют дважды. Далее следует обработка тканей разбавленным раствором серной кислоты при температуре 20 – 25оС, выдерживание ее в ёмкостном компенсаторе и промывка холодной водой.

При подготовке льняных тканей наиболее перспективным является хлоритно-перекисный способ. Отбеливание льна в горячих (80оС) кислых растворах хлорита натрия (рН = 4–5) с последующим добеливанием по щёлочно-перекисному способу позволяет получить ткани с высокой степенью белизны и капиллярности.

2.3 Процесс подготовки шерстяных материалов

Шерстяные ткани подразделяются на гребенные и суконные, значительно различающиеся между собой по сырьевому составу и технологии обработки.

Для гребенных тканей необходимо сохранить четкость исходного ткацкого рисунка, а также форму и линейные размеры полотна.

Для суконных тканей необходимо проведение процессов, вызывающих их усадку, уплотнение, образование поверхностного застила.

Большинство шерстяных тканей в настоящее время изготавливается из смеси шерсти с химическими волокнами, что необходимо учитывать при выборе технологии подготовки.

Особенность структуры шерстяных тканей камвольных и суконных определяет и отличия в их отделке, которые в конечном итоге влияют на оформление шерстяного материала и его некоторые свойства.

Основными подготовительными операциями при обработке шерстяных тканей являются: опаливание, промывка, карбонизация, заварка, валка, ворсование и беление.

Опаливанию подвергают только гребенные ткани. Процесс осуществляется на газоопаливающих машинах.

Подготовка шерстяных тканей. К числу загрязнений, содержащихся в суровых шерстяных тканях и подлежащих удалению в процессах подготовки, относятся: остатки шерстяного жира, замасливающие вещества, нанесенные на волокна для улучшения их прядомых свойств, шлихта, целлюлозные примеси. Жировые загрязнения, замасливатели и шлихту удаляют во время промывки шерстяных тканей.

Промывка тканей. Промывка осуществляется с целью удаления шлихты и жировых веществ, присутствие которых затрудняет проведение последующих процессов крашения и отделки.

Чаще всего в шерстяной отрасли шлихтованию подвергают основную пряжу гребенных тканей, так как она обладает пониженной линейной плотностью. Для шлихтования используют составы на основе производных крахмала и синтетических ВМС, например, полиакриламида. Одновременно со шлихтой при промывке удаляются шерстяной воск, замасливатели, наносимые перед кардочесанием, различные загрязнения. Для промывки можно использовать органические растворители, способные удалять жир. Однако для реализации данного способа необходимо использовать специальное герметичное оборудование.

Наиболее распространенный способ промывки шерстяных тканей основан на омылении и эмульгировании жиров и масел. Для этой цели используют натриевые и триэтаноламиновые мыла с добавкой соды, однако в последнее время вместо мыла стали широко применять различные синтетические моющие препараты, например, сульфированные жирные спирты CnH2nOSO3Na, а также неионогенные продукты конденсации окиси этилена со спиртами или кислотами. Если при шлихтовании основной пряжи используются растворимые в воде вещества, то они легко удаляются из ткани в процессе промывки и никакой дополнительной расшлихтовки не требуется. При наличии же на ткани крахмальной шлихты производят расшлихтовку ферментативными препаратами, например, панкреатином.

Если процесс расшлихтовки осуществляется по непрерывной схеме, ткань пропитывают при   температуре    40 °С   раствором   панкреатина (0,5—1 г/л), отжимают и выдерживают в лотковом компенсаторе 5—15 мин для перевода крахмала в растворимое состояние. Затем ткань обрабатывают при температуре 40—60 °С последовательно в нескольких ваннах, заполненных содовыми (0,3—0,5 г/л) растворами моющих препаратов (1—3 г/л), и промывают теплой и холодной водой.

Физико-химическая сущность процессов эмульгирования жировых веществ и замасливателей при промывке шерстяных материалов ничем не отличается от описанной сущности процессов при отварке хлопчатобумажных материалов. Различие состоит в том, что промывка шерсти проводится при температуре не выше 40—50°С.

Эффективным способом удаления из шерстяных материалов жировых и замасливающих загрязнителей является экстрагирование их органическими растворителями, например, перхлорэтиленом.

Карбонизация. Карбонизацией называется процесс превращения целлюлозных примесей под действием минеральной кислоты и высокой температуры в хрупкие, ломкие продукты гидролиза, которые легко удаляются из шерстяной ткани при последующем механическом воздействии.

Карбонизация проводится следующим образом. Ткань пропитывают при температуре 20—25 СС раствором серной кислоты (40—50 г/л) и неионогенного смачивателя, устойчивого в кислой среде (1—2г/л, а затем после сильного отжима высушивают: процесс начинают при температуре 50оС. постепенно по мере высыхания ткани температуру повышают до 60, 70 и80 °С, что создаст условия для кислотного гидролиза целлюлозных примесей.

В шерстяном волокне большая часть кислоты находится в виде солеобразного соединения с кератином

в результате чего кислота до некоторой степени дезактивирована и не действует разрушающе на шерстяные волокна.

Высушенная ткань в последней секции сушильной камеры подвергается термической обработке при температуре 95— 100 °С в течение приблизительно 5 мин. Под влиянием высокой температуры резко ускоряется разрушение целлюлозных примесей и происходит частичное обугливание их.  Одновременно могут проходить и реакции деструкции кератина по пептидным связям, а также в результате замены пептидных связей серина и треонина более (2—3 г/л).

Разработаны также непрерывные запарные способы беления шерстяных тканей. В этом случае содержание перекиси водорода в пропиточном растворе увеличивают до 50—150 г/л и стабилизатора — до 15—20 г/л. Пропитанную и отжатую до 100 %-ного приноса ткань запаривают при температуре 100 °С водяным паром в течение 4—5 мин и тщательно промывают.

Заварка (фиксирование) тканей. При заварке ткани обрабатывают под натяжением в кипящей воде или водяным паром. В этом случае кератин из исходной а-модификации переходит в фиксированное состояние. Считают, что при действии кипящей воды или пара сначала происходит разрыв дисульфидных связей в макромолекулах кератина, а затем образующиеся в боковых отростках группировки сульфеновой кислоты реагируют с аминогруппами в боковых цепях других макромолекул, которые оказываются рядом в результате вытягивания волокна:

Таким   образом   возникают   новые поперечные   ковалентные связи, фиксирующие структуру волокна и изделие в целом. Такое объяснение причин перехода шерстяных материалов в фиксированное состояние в процессе заварки не укладывается в рамки современных сведении о том, что под действием концентрированных растворов бромистого лития или мочевины ранее приданное волокну фиксированное состояние полностью нарушается. Заварку производят в машинах периодического и непрерывного действия. В первом случае длительность обработки составляет 15—30 мин, что обеспечивает хороший эффект стабилизации формы и линейных размеров шерстяной ткани. Во втором случае продолжительность обработки сокращается до 2—3 мин, но полного эффекта стабилизация не получается. С учетом этого в последнее время предлагаются непрерывные способы заварки осуществлять не кипящей водой, а водяным паром при температуре, несколько превышающей 100 0С, что компенсирует уменьшение длительной обработки при непрерывных процессах.

Валка тканей. В основе процесса валки — целенаправленного уплотнения суконных и драповых тканей (уменьшение длины и ширины при увеличении толщины) с одновременным свойлачиванием волокна в поверхностном слое — лежат механические воздействия, приводящие к желаемому массовому перемещению волокон шерсти в текстильном материале заданной структуры как по плотности, так и по расположению нитей.

Главными факторами, определяющими способность шерсти к свойлачиванию, являются чешуйчатость и упругость волокна. Для наиболее полного проявления указанных факторов в процессе валки пользуются химическими методами, в частности изменяют рН среды и подбирают такие реагенты, которые снижают трение между волокнами и облегчают их взаимное перемещение. Меньше всего свойства шерсти, и в частности ее упруго-эластические характеристики, изменяются при обработке в растворах, рН которых лежит в пределах изоэлектрической зоны. В слабокислой и слабощелочной областях резко возрастает способность волокна к набуханию и увеличивается его растяжимость. Следует отметить, что в щелочной среде при рН>10 увеличение растяжимости приобретает необратимый характер: растянутое волокно плохо возвращается в исходное состояние, а при еще большем увеличении содержания щелочи в растворе начинаются деструктивные процессы и волокно становится пластичным. Следовательно, в щелочной среде при рН>10 валкоспособность шерсти должна резко уменьшаться. В свете сказанного минимальной она должна быть также при рН в изоэлектрической области и вблизи нейтральной среды, т. е. в пределах 6-8.

Валкоспособность ткани часто оценивают по величине ее усадки в процессе валки. Из реагентов, оказывающих наиболее благоприятное влияние на подвижность волокон шерсти в процессе валки, самым лучшим образом зарекомендовало себя обычное мыло. Кислотная валка проходит быстрее, но при: этом огрубляется не только шерстяное волокно, но и ткань. В связи с этим валку в кислой среде применяют только при   обработке   тяжелых    грубых сукон.

Все другие ткани, подлежащие валке, обрабатывают в мыльно-содовых растворах при рН не>10. Температура раствора поддерживается на уровне 40 °С, так как ее увеличение приводит к развитию в щелочной среде пластификационных свойств волокна, т. е. волокно становится слишком растяжимым, но не возвращается в исходное состояние после снятия нагрузки. Продолжительность процесса зависит от типа ткани и колеблется обычно от 30 мин до нескольких часов.

Беление шерсти, имеющей слабую природную окраску, осуществляют пероксидом водорода в щелочной среде при рН=8–9 или подкисленных растворах при температуре 40–50оС. Материал выдерживают в подогретом растворе в течение часа, после чего обработку продолжают в остывающей ванне в течение 8–12 часов при постоянной циркуляции раствора. Далее следует промывка.

При перекисном белении шерсти наряду с полезной реакцией разрушения окрашенных веществ в шерстяном волокне возможно прохождение и реакций окислительной деструкции кератина, затрагивающих главным образом дисульфидные и пептидные связи (процесс разрушения дисульфидных и пептидных связей – самостоятельно)

Для интенсификации отбеливания шерсти ее предварительна обрабатывают солями железа, которые в данном процессе являются ускорителями реакции обесцвечивания окрашенных пигментов волокна. Хорошие результаты по повышению белизны шерсти обеспечивает способ последовательного беления ее сначала перекисью водорода, а затем бисульфитом натрия.

2.4 Подготовка тканей из натурального шелка

1. Подготовка тканей из натурального шелка. Пряжа и ткани, изготовленные из шелка-сырца, имеют неприятный внешний вид, жестки на ощупь, у них отсутствует характерный для этого волокна блеск. Причиной отмеченных недостатков является наличие, па поверхности волокна шелкового клея — серицина. Поэтому освобождение пряжи или ткани от серицина и составляет основную задачу подготовки изделий из натурального шелка к крашению и последующим операциям, необходимым для сообщения им приятного внешнего вида, блеска   и других высоких   потребительских свойств. Шёлковые основы обычно не шлихтуются, но шёлк-сырец подвергается замочке – обработке составами, в которые входят растительные, животные и минеральные масла. Перед кручением шёлковые нити подкрашивают. Все эти вещества и прежде всего серицин подлежат удалению. Удаление серицина с фиброиновой шелковой нити (обесклеивание) основано на его способности растворяться в разбавленных водных растворах щелочей и кислот.

В промышленности широкое распространение получил мыльно-содовый способ подготовки шелковых тканей (кислотный же способ, хотя и имеет некоторые преимущества, не используется).  В сильнощелочной среде происходит повреждение фиброина, поэтому выбирают такие условия обработки, при которых скорость удаления серицина достаточна и не происходит разрушения фиброина. Учитывая это, для отварки в качестве щелочного агента используют мыло, водные растворы которого при гидролизе имеют щелочную реакцию:

Мыльно-содовая обработка осуществляется при температуре, близкой к кипению, и концентрации мыла и соды в растворе соответственно 10—15 и 0,3—0.7 г/л.  Длительность процесса 1—3 ч. Ускорить удаление серицина можно путем введения в состав отварочной жидкости щелочных буферных смесей и углекислого натрия, но при этом необходимо более тщательно контролировать ход процесса отварки, так как в этом случае резко возрастает опасность разрушения фиброина.

При подготовке шелковых тканей необходимо наблюдать следующее условие: через машины и аппараты они должны проходить без натяжения. Соблюдение этого требования особенно важно для креповых тканей, так как при натяжении креповый эффект ослабляется или пропадает совсем.

Природные красящие вещества шелка, связанные с серицином, удаляются при обесклеивании, поэтому, как правило, шелк дополнительно не отбеливают. При необходимости повысить степень белизны отваренного материала пользуются перекисным способом беления. Процесс проводят при. рН = 8...8.4 и температуре 70—75 °С в течение 2—4 ч. Концентрация перекиси водорода в растворе составляет 20—25 г/л. Для стабилизации используют силикат натрия или фосфорные стабилизаторы.

В ряде случаев шелковые ткани подвергают операции утяжеления. Для этого их обрабатывают раствором солей, например, соответственно солями хлорного олова, фосфорнокислого натрия и силиката, натрия при оловянно-фосфатно-силикатном утяжелении. Утяжеленные ткани характеризуются повышенной плотностью, массивностью и легкой драпируемостью.

  - Подготовки искусственных текстильных материалов

Ткани из гидратцеллюлозных и ацетатных волокон в отличие от хлопчатобумажных или льняных не содержат примесей сопутствующих веществ, которые необходимо удалять с помощью методов щелочной отварки и беления в жестких условиях. Задача подготовки в данном случае сводится в основном к освобождению тканей от шлихты и замасливателей, а также к легкому их добеливанию (обычно искусственные волокна выпускаются химическими заводами в отбеленном виде, но при переработке в текстильном производстве они несколько загрязняются, поэтому и требуется дополнительное отбеливание в мягких условиях).

Иногда процессы расшлихтовки — промывки и отбеливания разделяют на две стадии. На первой стадии ткани обрабатывают в растворах синтетических моющих средств с добавкой соды или тринатрийфосфата при температуре 80—90°С. Вторую стадию — беление — проводят в зависимости от типа волокна. Изделия из гидратцеллюлозных волокон чаше всего отбеливают по запарному способу в слабощелочных растворах перекиси водорода (2—7 г/л), стабилизированных метасиликатом натрия; время запаривания при температуре около 100оС не превышает 2—3 мин. Ацетатные материалы отбеливают хлоритом натрия в слабокислых растворах (рН = 4...5) при температуре 60—70°С и концентрации активного хлора не более 1 — 1,5 г/л (можно также использовать надкислоты и реже—перекись водорода).

Обработку тканей из вискозных и ацетатных волокон необходимо производить в расправленном виде, что позволит избежать образования заломов, складок и других дефектов. Через машины и аппараты такие ткани должны, проходить без избыточного натяжения, так как в водной среде они теряют часть своей исходной прочности и становятся пластичными при повышенных температурах обработки. Проявление вискозными и ацетатными волокнами термопластичных свойств обусловливает повышенную склонность тканей к образованию заломов.

При обработке необходимо использовать оборудование, в котором ткань испытывает минимальное натяжение. Это требование связано с тем, что гидратцеллюлозные волокна теряют прочность в мокром состоянии. Все химические обработки должны проводиться в мягких условиях, поскольку искусственные волокна более чувствительны к воздействию химических реактивов и особенно щелочей.

При подготовке тканей из ацетатных и особенно триацетатных волокон в некоторых случаях проводится поверхностное омыление уксуснокислого эфира целлюлозы, в результате чего на поверхности волокон образуется очень тонкий (1—2 мкм) слой гидратцеллюлозы. Это снижает склонность изделий к электризации и улучшает их санитарно-гигиенические свойства. Поверхностное омыление ацетатных волокон осуществляют в растворе едкого натра (2—3 г/л) при температуре 80—90 0С. После обработки изделие тщательно промывают. Иногда эту операцию совмещают с белением или другими обработками.

Подготовка тканей из вискозного штапельного волокна производится по одностадийному щелочно-перекисному запарному способу. Ткань пропитывают при температуре 50—60 °С раствором, содержащим 10 г/л перекиси водорода   (30%-ной), 6—7 г/л силиката  натрия, 2—3  г/л едкого натра и 0.3—0.5 г/л смачивателя, затем отжимают и укладывают в запарной аппарат, где обрабатывают при температуре 98—100 °С водяным паром в течение 5—7 мин. Далее следуют тщательная промывка ткани горячей водой в растворе синтетического моющего средства и холодной водой. В этих условиях происходит удаление крахмала и ткань получает необходимую белизну.

2.6 Особенности подготовки синтетических материалов

1. Синтетические волокна в заключительной стадии их производства подвергаются замасливанию для улучшения их физико-механических свойств и обработке антистатиками для снижения электризуемости. На ткацких фабриках основы из синтетических волокон могут подвергаться шлихтованию. При замасливании и шлихтовании обычно применяют легко смываемые вещества. Поэтому освобождение от них ткани перед крашением может быть достигнуто путем обработки в растворах моющих препаратов анионактивных или неионогенных, Ткани из синтетических волокон могут содержать замасливатели, шлихту и случайные загрязнения, которые необходимо удалить для получения ровной и прочной окраски при последующем крашении. Обычно для замасливания и шлихтования применяют водорастворимые материалы, поэтому их сравнительно легко можно удалить при промывке тканей с помощью синтетических моющих средств. Промывку производят при температуре 60—100 °С в течение 30 мин.

При необходимости синтетические волокна и изделия из них подвергают отбеливанию. Так как большинство синтетических полимеров весьма чувствительно к действию окислителей, необходимо особое внимание обратить на выбор белящего реагента. Наиболее подходящим в данном случае является хлорин натрия: он имеет более низкий по сравнению с другими реагентами окислительный потенциал, недостаточный для деструкция синтетических полимеров, но вместе с тем в известных условиях способствует разрушению окрашенных примесей и обеспечивает достаточную степень белизны волокна. Беление осуществляют в кислой среде при рН = 4. ..4,5 и температуре 90—95 оС в течение 30 мин

В условиях эксплуатации, например, при стирке, синтетические материалы могут давать значительную усадку, что объясняется неравновесным состоянием и большими внутренними напряжениями выпускаемых синтетических волокон.

Особенностью обработки тканей из многих синтетических волокон и некоторых искусственных (например, триацетатное), является необходимость проведения специальной операции, называемой термофиксацией, которая сводится к тепловой обработке ткани, находящейся в натянутом состоянии, в воздушной или паровой среде. Необходимость этой операции объясняется тем, что ткани из таких синтетических волокон, как полиамидные, полиэфирные и другие, а также изделия из них при обработке в водных растворах в свободном состоянии при повышенной температуре подвергаются усадке, вследствие чего изменяются линейные размеры и форма изделий: при этом ткани обнаруживают наклонность к образованию заломов, трудно устранимых при дальнейших обработках. Все эти явления связаны с тем, что волокна выпускаются в неравновесном состоянии и могут быть устранены в результате специальной тепловой обработки, при которой создаются условия для развития релаксационных процессов, перераспределения межмолекулярных (водородных) связей и ликвидации внутренних напряжений.

Процесс термофиксации состоит из двух стадий:

1.  Нагревание ткани до специфической для каждого волокна температуры, обеспечивающей разрыв межмолекулярных связей и выравнивание внутренних напряжений цепей.

2.  Охлаждение волокна, приводящее к восстановлению межмолекулярных связей при новом состоянии волокна, свободном от внутренних напряжений. Чем быстрее охлаждение и ниже температура, тем лучше эффект стабилизации

При нагревании волокна, находящегося в натянутом состоянии, происходит разрыв межмолекулярных (водородных и других) связей. Вследствие этого в волокнах ликвидируются внутренние остаточные напряжения и под действием внешней нагрузки макромолекулы полимера занимают положения, соответствующие ненапряженному релаксированному состоянию волокон. При быстром охлаждении текстильного материала это которое расположение макромолекул полимера и релаксированное состояние волокон фиксируются вследствие повторного проявления действия тех же самых межмолекулярных сил. Верхний предел температуры термофиксации ограничивается температурой размягчения того или иного синтетического волокна, а нижний определяется минимальной энергией, необходимой для обратимого разрушения межмолекулярных связей. Диапазон допустимых температур зависит также от среды, в которой проводится термостабилизация.

Ткани могут быть подвергнуты термофиксации в отделочном производстве на разных стадиях обработки: 1) в суровье, 2) после подготовки к крашению, 3) после крашения — при заключительной отделке. Термофиксация суровой ткани все же нецелесообразна, так как приводит к изменению свойств содержащихся на волокне примесей (шлихты, замасливающих и других веществ) и затрудняет их удаление.

Термофиксация обычно оказывает более или менее выраженное влияние на физико-механические и химические свойства текстильного материала: изменяются прочность его, растяжимость, мягкость, окрашиваемость, иногда и цвет. Все это связано с изменением самих волокон: структурным (изменения ориентации и кристалличности) и химическим (возможность деструкции макромолекул).

Качество термофиксации может быть оценено различными методами: по усадке ткани, по углу смятия до и после термофиксации, по изменению сорбционных свойств, например, сорбции йода. Нормально стабилизированная ткань после кипячения в дистиллированной воде в течение 30 мин и сушки на воздухе в расправленном состоянии должна иметь усадку не более 1%.

Для термофиксации тканей находят применение аппараты непрерывного действия, в которых нагрев ткани до нужной температуры (190—220° С) обеспечивается или горячим воздухом, или нагретыми продуктами сгорания газообразного топлива, или перегретым водяным паром, или инфракрасными лучами, или путем непосредственного контакта с нагретыми поверхностями.

Применяемая для термофиксации машина фирмы Текстима (ГДР) с инфракрасными излучателями представляет собой одноярусную игольчатую сушильно-ширильную раму.

Эффективность процесса термостабилизации можно повысить путем подбора веществ, действующих при термостабилизации более энергично, чем вода. К числу таких веществ в первую очередь следует отнести некоторые органические растворители или их пары, применение которых позволяет резко снизить температуру процесса. В настоящее время способы низкотемпературной стабилизации синтетических материалов успешно разрабатываются и в ближайшей перспективе будут реализованы в производстве.

Из физических методов интенсификации процесса термостабилизации следует отметить уже довольно широко использующийся в производственных условиях способ стабилизации изделий ИК-лучами.

В заключение отметим, что полученный при термостабилизации эффект является обратимым и, если в процессе эксплуатации или на последующих стадиях обработки в производстве ткань подвергнуть воздействию температур более высоких, чем при термостабилизации, эффект фиксирования структуры пропадает.

Подготовительные операции для волокон, их отличие от подготовки тканей

Описанные способы подготовки относятся к текстильным материалам, изготовленным из волокон какого-то одного вида. В настоящее время в текстильной промышленности все большее распространение получают изделия, состоящие из смесей различных волокон, природных и химических. Поступающие в красильно-отделочное производство суровые ткани проходят операции очистки и, в нужных случаях, беления, причем технологию способов подготовки приходится подбирать с учетом свойств волокон, входящих в состав данной ткани. Так, для беления тканей, состоящих из хлопка и вискозного штапельного волокна, из-за высокой чувствительности вискозного волокна к химическим воздействиям совершенно непригоден классический щелочно-гипохлоритный способ, связанный с отваркой ткани в щелочных растворах. Лучшие результаты получают при запарном щелочно-перекисном способе и, как уже ранее отмечалось, вискозный компонент лучше сохраняется при одностадийном перекисном способе беления.

Для тканей, содержащих в смеси хлопок и ацетатное волокно, вследствие особенно высокой чувствительности ацетатного волокна к действию щелочей лучше применять хлоритное беление или беление надуксусной кислотой.

Ткани из смеси хлопка и триацетатного волокна можно отбеливать по одностадийному перекисному способу.

Для тканей, содержащих хлопок и полиамидное волокно, не могут быть рекомендованы ни щелочно-гипохлоритный, ни запарной щелочно-перекисный способы из-за опасности деструкции полиамидных волокон при действии гипохлорита натрия и перекиси водорода. В этом случае лучше отбеливать хлоритом или надуксусной кислотой.

Следует отметить, что технологические процессы обработки текстильных материалов, полученных из смеси природных и химических волокон в отделочном производстве текстильной промышленности, существенно отличаются, однако физико-химическая сущность, процессов подготовки, практически не изменяется при переходе от обработки волокон одного типа к их смесям,

Тканям из синтетических волокон белизна может быть придана и с помощью оптических белителей, которые обладают способностью поглощать лучистую энергию в ультрафиолетовой части спектра и трансформировать ее в видимые лучи голубой и фиолетовой частей спектра.

В настоящее время для повышения степени белизны текстильных материалов стали широко применяться оптические отбеливающие вещества (ООВ). По своей природе это флуоресцирующие вещества или так называемые «белые кра­ сители».

Принцип действия ООВ основан на изменении соста­ва спектра лучей, отражаемых поверхностью волокон. Это достигается в результате способности ООВ поглощать ультрафиолетовое излучение (335—375 нм*), невидимое человеческим глазом, и преобразовывать его в видимое в области синих и фиолетовых лучей (400—450 нм). Последние дополняют желтые лучи, отражаемые текстильным материалом; в результате субтрактивного синтеза цветов при этом создается ощущение белого цвета. Поверхность обработан­ ного ООВ текстильного материала выглядит идеально белой, увеличивается его яркость. Поэтому оптическими отбеливателями пользуются также для изделий, окрашенных в светлые тона.

В качестве ООВ используются органические соединения различной структуры, очень близкие по свойствам к обычным красителям, но являющиеся бесцветными или слегка окрашенными соединениями. Их можно условно разделить на две группы.

Для оптического беления изделий из целлюлозных волокон применяют растворимые в воде соединения, являющиеся производными стильбена и триазина, например:

При отбеливании шерсти, ацетатных и синтетических волокон широко используются производные кумарина:

Эти вещества, не растворимые в воде, в виде дисперсий применяют при отбеливании материалов из синтетических ацетилцеллюлозных волокон. Водорастворимые сернокислые соли кумарина широко используются для придания высокой степени белизны шерстяным и шелковым тканям.

Обработка ткани оптическими отбеливателями чаще всего совмещается с процессом беления или заключительной отделки. ООВ вводят в рабочий раствор предварительно растворенными в теплой воде. Их концентрация варьируется от 0,05 до 0,7 г/л в зависимости от качества отбеленной ткании условий производства. Закрепление ООВ на волокне осуществляется при запаривании или другими методами, принятыми при крашении текстильных материалов.

Оптические отбеливающие вещества выпускаются в широком ассортименте под торговыми названиями белофоры (Россия), рилюксы (Чехословакия) и другие.

Контрольные вопросы:

1.Процесс подготовки текстильных материалов к крашению и заключительной отделке

2.Сущность процесса очистка и подготовка материала.

3. Сущность процесса опаливания, рашлихтовки, отварки

4. Отбелка, мерсеризация, ворсования

5.Понятие о процессах крашения, печатания и заключительная отделка

6.Основные операции подготовки х/б тканей: физико-химические и механические (опаливание, расшлихтовка, отварка, беление).

7. Химия и физико-химия операций и процессов расшлихтовки, отварки, беления, мерсеризации.

8.Назовите основные процессы подготовки шерстяных материалов?

9. Сущность процесса промывки.

10.Физико-химическая сущность процессов эмульгирования жировых веществ и замасливателей при промывке шерстяных материалов

11. Что лежит в основе процесса валки?

12. Что является главными факторами, определяющими способность шерсти к свойлачиванию?

13. Как оценивают валкоспособность ткани?

14. Что называется, карбонизация и как провидится процесс карбонизации?

15. Как осуществляют процесс беление шерсти?

16. Назовите основные процессы подготовки шелковых тканей?

17.Какой способ подготовки шелковых тканей получил широкое распространение в промышленности?

18.	Что лежит в основе процесса мыльно-содовой обработка?

19.	Что необходимо наблюдать при подготовке шелковых тканей?

20.	Для чего шелковые ткани подвергают операции утяжеления?

21.	Задача подготовки искусственных текстильных материалов

22.	Как осуществляют процесс расшлихтовки искусственных текстильных материалов?

23.	Как проводят обработку тканей из вискозных и ацетатных волокон?

24.	Для чего и как проводят поверхностное омыление ацетатных волокон?

25.	Как производится подготовка тканей из вискозного штапельного волокна

26. Назовите основные процессы подготовки синтетических материалов?

27. Какой способ подготовки синтетических материалов получил широкое распространение в промышленности?

28. Что лежит в основе процесса отбеливания и условия их проведения?

29. Для чего необходимого проведение специальной операции, называемой термофиксацией?

30. Из скольких стадий состоит процесс термофиксации ?

31. Где ткани могут быть подвергнуты термофиксации?

32. Как влияет термофиксация на физико-механические и химические свойства текстильных материалов?

33. Каким образом может быть оценено качество термофиксации?

34. Как можно повысить эффективность процесса термостабилизации?

3. Крашение текстильных материалов

3.1. Теоретические основы крашения

Для понимания процесса крашения волокнистых материалов недостаточно знания химии красителей, а также строения и свойств текстильных волокон различного происхождения. Чтобы всесторонне разобраться в сложных и многообразных вопросах, определяющих взаимодействие красителей с волокнами при окрашивании и печатании, необходимо ознакомиться с физико-химическими основами строения растворов красителей и поведения волокнистых материалов в водных и неводных растворах.

Отделить одну физико-химическую стадию любого реального процесса крашения от другой не представляется возможным: все физико-химические явления, начиная от диффузии молекул красителей в растворе и кончая адсорбцией их волокнообразующим полимером, протекают одновременно, оказывая друг на друга очень сильное влияние. Например, выше было показано, что адсорбция молекул красителей активными центрами полимера обусловливает наличие концентрационной зависимости коэффициентов диффузии красителей в волокне.

Все растворимые в воде красители, применяемые в текстильной промышленности, являются электролитами. В водных растворах они диссоциируют на положительно и отрицательно заряженные ионы: 1) на окрашенный ион красителя, заряд которого обусловлен присутствием ионизированных групп, — сульфокислоты, карбоновой кислоты или аминогрупп и т. д., и 2) на противоположно   заряженный, обычно   бесцветный   компенсирующий ион, например, катион натрия или анион хлора.

Изучение свойств растворов и поведения красителей в процессе крашения представляет значительный интерес, так как без их детального изучения невозможно построение теории и рациональной технологии крашения

Растворы красителей представляют собой сложные полидисперсные системы, состоящие из ионов, молекул коллоидных электролитов и коллоидных частиц, находящихся в динамическом равновесии. Это равновесие может быть сдвинуто как в сторону истинного раствора, так и коллоидного состояния: повышая температуру, можно увеличить диссоциацию частиц красителей, а увеличивая концентрацию электролита или красителя, — увеличивать ассоциацию частиц красителя и сообщать раствору коллоидный характер.

Процесс крашения можно считать слагающимся из следующих четырех фаз: 1) диффузии частичек красителя в красильной ванне в направлении к волокнистому материалу; 2) адсорбции красителя внешней поверхностью волокна; 3) диффузии красителя внутри волокнистого материала и 4) фиксации красителя волокнистым материалом.

Процесс крашения протекает медленно. Краситель в течение часа и даже большего времени выбирается текстильным материалом из красильной ванны, но даже в этом случае не достигается равновесия в распределении красителя между раствором и волокном.

Между тем при адсорбции красителя внешней поверхностью материала равновесие наступает практически в течение нескольких секунд, если раствор в красильной ванне перемешивается. Мгновенным процессом можно считать и фиксацию красителя волокном, т. е. в рассматриваемом случае связывание молекул (ионов) красителя с макромолекулами волокнистого материала. Результаты многочисленных исследований, показывают, что величиной, определяющей скорость крашения, является скорость диффузии красителя в поры волокна как из раствора, так и с внешней поверхности волокнистых материалов.

На внешней поверхности волокон адсорбционное равновесие между красителем и концентрацией его в ванне устанавливается почти немедленно, но так как адсорбированные ионы диффундируют, они замещаются другими ионами за счет агрегатов красителя из ванны. Это нарушает первоначально установившееся равновесие: по мере снижения концентрации ванны уменьшается концентрация красителя на поверхности волокна.

Под диффузией обычно понимают движение молекул вещества, обусловленное подвижностью молекул, а не действием приложенной силы. Диффузия происходит благодаря выравниванию концентраций под влиянием случайного беспорядочного движения молекул и осуществляется тем быстрее

(т. е. в единицу времени через какую-либо площадь поперечного сечения диффундирует тем большее количество вещества), чем больше площадь поперечного сечения и больше различия в концентрациях системы по обе стороны этого сечения.

Вычисление коэффициентом диффузии красителей в волокне базируется на изучении кинетики поглощения их субстратом. Предполагается, что между количеством красителя, поглощенного волокном и проникшего в глубь его, имеется прямая пропорциональность. Однако это не всегда так. Особенно часто несоответствие наблюдается тогда, когда волокно имеет очень плотную структуру при высокой активности поверхности или, когда продолжительность крашения мала.

Повышение коэффициентов диффузии красителей при повышении температуры обусловлено прежде всего тем, что молекулы красителей приобретают большую кинетическую энергию, а также увеличение частоты и амплитуды тепловых колебаний отрезков цепей макромолекул субстрата, что вызывает увеличение числа пор в структуре волокна и их диаметра. Существенно также снижение сродства красителя к волокну, имеющее место при повышении температуры. Температурный фактор широко используют для ускорения процессов крашения

В результате проведенных исследований отметились основные пути увеличения скорости диффузии красителей в подобные гидрофобные волокна:

1.Применение температур выше 100° С (высокотемпературный метод крашения).

2.Применение специальных вспомогательных веществ — ускорителей, переносчиков.

Фиксация красителей, т. е. процесс переноса их из слоя печатной краски в волокно и взаимодействия с макромолекулами волокнообразующего полимера, традиционно осуществляется в среде водяного пара путем длительной (от 10 до 60 мин) обработки напечатанной ткани в запарных аппаратах непрерывного или периодического действия. В последнее время начали развиваться принципиально новые приемы и способы фиксации красителей различных классов на текстильных материалах из природных и химических волокон. Среди них в первую очередь следует назвать высокотемпературные способы фиксации красителей на целлюлозных и синтетических волокнах и способы, основанные па применении паров органических растворителей или смесей этих паров с парами воды (азеотропные смеси).

Особенностью процесса термической фиксации красителей является отсутствие молекул воды в реакционной среде. Поэтому диффузия красителя и взаимодействие его с волокном могут протекать только в слое расплавленных веществ, в качестве которых чаше всего выступают мочевина и другие амиды карболовых кислот или специальные препараты, предназначенные для этой цели. Образующийся расплав этих веществ, с одной стороны, обеспечивает высокую диффузионную подвижность сольватированным молекулам красителя, а с другой — активирует волокнистый материал, повышая реакционную способность функциональных групп и способствуя появлению субмикроскопических пустот, необходимых для размещения молекул красителя.

Об эффективности способа термической фиксации можно судить по данным для красителей двух классов — активных и дисперсных, первые из которых широко используются для печатания тканей из целлюлозных волокон, а вторые — для печатания тканей из синтетических волокон

Для выяснения вопросов, связанных с крашением, необходимо хотя бы в самом кратком виде осветить физику и химию волокнистых материалов и красителей, кинетику процесса крашения, адсорбцию и фиксацию красителей волокнистыми материалами, а также роль отдельных химических групп в молекуле красителя и его строения.

Роль теории крашения уже не ограничивается только объяснением отдельных явлений, но на основании правильного понимания всех процессов, происходящих при крашении, представляется возможность активного вторжения теоретических положений в технику и технологию крашения с целью повышения производительности труда и оборудования, улучшения качества окрашиваемых материалов.

Как показано в первой части, общее в строении всех органических волокон, целлюлозных, белковых, синтетических, состоит в том, что все они построены из макромолекул, имеющих линейную структуру и более или менее ориентированных вдоль оси волокна. Макромолекулы обладают большим числом идентичных или сходных атомов, соединенных ковалентными связями. Существенно, что в большинстве высокополимеров, из которых построены волокна, содержатся активные функциональные группы, такие, как гидроксильные, карбоксильные, нитрильные, аминогруппы.

В поперечном и продольном направлениях макромолекулы связаны между собой силами межмолекулярного взаимодействия и в отдельных случаях — химическими связями (кератин шерсти). Для надмолекулярной структуры волокнистых полимеров характерно, что цепи могут частично иметь высокоупорядоченное расположение (кристаллические области) и максимальную плотность укладки и менее упорядоченное расположение (аморфные области), характеризующиеся более рыхлой структурой. Области волокна с рыхлой структурой в значительной степени определяют доступность его к прониканию молекул красителя.

Большое значение для крашения имеет способность волокон к ограниченному набуханию в водных средах. Вода в большинстве процессов крашения служит посредником, через который краситель проникает в волокнистый материал. Для полного понимания явлений, протекающих при крашении, весьма важно знать, как распределяется вода в волокнах. До сих пор, к сожалению, имеются значительные пробелы в наших знаниях о распределении воды при набухании волокнистых материалов. Предполагается, что вода распределяется по субмикроскопическим каналам волокна, причем, как установлено рентгеноскопическими исследованиями, она проникает только в аморфную часть его.

3.2 Техническая классификация красителей

Крашение текстильных материалов является сложным процессом, зависящим от целого ряда факторов: структуры материала, вида волокна, диффузионной способности красителя, добавок электролита, температуры красильной ванны и др.

Крашение текстильных материалов производится главным образом синтетическими красителями, которые обеспечивают сочную, глубокую и прочную окраску; являются безвредными для человека; не ухудшают свойств волокон.

  - химической промышленности классификация красителей осуществляется, в основном, по химическому строению: нитрокрасители, азокрасители, антрахиноновые красители и прочие.

  - настоящее время в мире производится несколько тысяч марок красителей для колорирования текстильных материалов из различных видов волокон. Для удобства их применения пользуются технической классификацией красителей,

в соответствии с которой красители объединяются в группы по их одинаковым технологическим свойствам. Внутри каждой группы красители разделяют на классы в зависимости от отношения к различным волокнам или от условий применения, характера связи красителей с волокном и прочего (схема 2).

Техническая классификация учитывает технологические особенности красителей, их отношение к волокнам различной природы, характер связи красителя с волокном, а также способность красителя растворяться или не растворяться в воде.

Наибольшее применение в текстильной технологии получили следующие группы красителей:

Растворимые в воде – прямые, активные, кислотные, катионные.

Нерастворимые в воде – кубовые, сернистые, дисперсные, пигменты.

Образующиеся на волокне – азоидные, чёрный анилин.

Растворимые в воде красители

Прямые красители применяют, в основном, для крашения целлюлозных и гидратцеллюлозных волокон. Их хромофорная система представляет собой азосоединение с длинной цепочкой двойных сопряженных связей. Растворимость обусловлена наличием сульфогрупп. Примером может служить краситель прямой чисто-голубой:

- общем виде формулу любого прямого красителя можно представить, как Кр—S03Na.

Кислотные красители используют для крашения белковых и полиамидных волокон. Молекулы кислотных красителей компактны, их молекулярная масса существенно меньше, чем у прямых. Растворимость в воде придается сульфогруппами. Например, краситель кислотный алый:

- общем виде формулу кислотных красителей можно записать KpS03Na.

Хромовые красители применяют, главным образом, при крашении шерсти. Их хромофорная система повторяет строение кислотных красителей, но в молекуле обязательно содержатся группы, способные образовывать комплексы с солями хрома: гидроксильные —ОН и карбоксильные -СООН группы, расположенные во-положении друг к другу или к азогруппе. В качестве примера можно привести краситель хромовый желтый К:

В общем виде формулу хромового красителя можно записать следующим образом:

Кислотные металлкомплексные красители (КМК) применяют для крашения белковых и полиамидных волокон. Известны две группы КМ К, которые отличаются соотношением количества молекул красителей и атомов металла: комплекс 1:1 (КМК 1:1), где на атом металла приходится одна молекула красителя, и комплекс 2:1 (КМК2:1), где на атом металла приходится две молекулы красителя.

Катионные красители применяют для крашения полиакрилнитрильных волокон. Их особенностью является то, что красящей способностью обладает катион; например, краситель катионный желтый 43:

В общем виде формула этих красителей записывается как  Кр = N+СГ .

Активные красители применяют для окрашивания волокон, содержащих гидроксильную или аминогруппу, с которыми молекулы красителей вступают в химическую реакцию, что обеспечивает высокую устойчивость окраски к мокрым обработкам и трению. Это целлюлозные, белковые и полиамидные волокна. Способность к образованию ковалентной связи с волокнами активным красителям придают различные реакционноспособные группы. В качестве примера можно привести краситель активный ярко-голубой КХ:

- данном примере реакционную способность по отношению к волокну проявляют атомы хлора; однако активные группировки могут быть и другими. В общем виде формулу активного красителя можно записать как CI—Kp—S03Na.

Кубозоли являются растворимыми производными кубовых красителей и применяются при крашении текстильных материалов из различных волокон.

Нерастворимые в воде красители

Кубовые красители используются, в основном, для крашения целлюлозных волокон. Иногда их применяют для колорирования хлопкополиэфирных тканей, в этом случае они закрашивают оба компонента волокнистой смеси. Этим красителям придается временная растворимость на стадии крашения.

- состав молекул кубовых красителей чаще всего входят две карбонильные группы =С=0. Их формулу в общем виде можно представить следующим образом: Кр=С=0.

Сернистые красители также относятся к группе временно-растворимых красителей и применяются при крашении текстильных материалов из целлюлозных и гидратцеллюлозных волокон. Молекулы этих красителей включают разнообразные серосодержащие группы, в частности, дисульфидные —S—S—, которые определяют технологические свойства кра­ сителей. Сернистые красители дают окраски невысокого качества, в их цветовой гамме отсутствуют чистые красные и фиолетовые цвета.

Формула сернистых красителей в общем виде выглядит следующим образом:

Дисперсные красители обладают очень низкой растворимостью в воде, что позволяет отнести их к группе нерастворимых. Они предназначены для крашения синтетических и ацетилцеллюлозных волокон и применяются в виде водных дисперсий. Примером может служить дисперсный красный 2С:

Разновидностью обычных дисперсных красителей являются дисперсные активные красители, которые также практически не растворимы в воде, но содержат реакционноспособные группы, обеспечивающие химическое взаимодействие с NН2-группами полиамидных волокон.

Пигменты предназначены для колорирования (в основном печатания) текстильных материалов из любых волокон и их смесей. Они весьма разнообразны по своей природе и химическому строению, обеспечивают яркие и устойчивые окраски.

Красители, образующиеся на волокне

Нерастворимые азокрасители («холодные», азоидные) образуются непосредственно на волокне из промежуточных водорастворимых продуктов: азо- и диазосоставляющих. В качестве азосоставляющих используются оксипроизводные ароматических соединений – азотолы Ar-ОН; в качестве диазосоставляющих — азоамины R—NH2, чаще всего в стабилизированной форме.

Азиновые красители («черный анилин») образуются на волокне в процессе каталитического окисления водорастворимого солянокислого анилина и имеют глубокий черный цвет. В настоящее время из-за токсичности полупродуктов черный анилин применяется крайне редко.

Алцианы являются водорастворимыми производными некоторых пигментов, применяются для текстильных материалов из целлюлозных волокон и дают окраску зелено-голубой гаммы.

Красители для изделий из смеси волокон

Для крашения текстильных материалов из смеси волокон применяются композиции, составленные на основе красителей различных классов, пригодных для качественного закрашивания компонентов волокнистой смеси. При составлении таких композиций учитываются колористические характеристики, показатели устойчивости окраски, условия крашения каждым классом красителей и возможное влияние на текстильный материал.

Систематизация красителей

- связи с тем, что на мировом рынке существует множество различных марок красителей, в том числе и идентичных, но выпускаемых под разными названиями, существует необходимость не только в их классификации, но и в систематизации сведений об их колористических свойствах и способах применения.

1924 году в Англии был выпущен «Указатель красителей» (Колор Индекс — ColorIndex), который в последующие годы неоднократно переиздавался. В настоящее время Колор Индекс представляет собой, практически, всеобъемлющую энциклопедию органических красящих веществ, включающую более 55 тысяч их торговых наименований. В нем кратко описаны способы получения красителей, приведено химическое строение, а также дана краткая информация о способах применения, колористических свойствах, показателях устойчивости окраски и прочего.

  - Колор Индексе красители расположены по классам в соответствии с технической классификацией, а в каждом классе — по цветовой гамме (желтые, оранжевые, красные, фиолетовые, синие, зеленые, коричневые и черные). Красители обозначают следующим образом: вначале ставятся буквы КИ (C.I.), затем следует название класса красителя и порядковый номер в каждом цвете, например, КИ прямой красный 191, КИ кислотный желтый 1 и так далее. В итоге, красители одного и того же химического строения, выпускаемые под разными торговыми названиями, по Колор Индексу имеют одно название.

3.3 Современные представления о процессе крашения

Крашение волокнистых материалов, как правило, проводят в растворах красителей или продуктов их химического превращения. Процесс перехода красителя из раствора на волокно условно делят на следующие основные стадии:

  - диффузия красителя из объема раствора к поверхности волокна;

- сорбция — поглощение красителя активными центра­ ми внешней поверхности волокна;

- диффузия красителя внутрь волокна;

- фиксация красителя на активных центрах волокна.

Диффузия — это процесс самопроизвольного выравнивания концентраций за счет направленного перемещения молекул вещества. Под действием разности концентраций (градиента концентраций) возникает перенос вещества в растворителе из области с большей его концентрацией в область меньшей концентрацией. Последней служит приграничный к волокну слой красильного раствора, откуда краситель постоянно выбирается волокном.

Перемешивание красильного раствора существенно ускоряет процесс диффузии красителя в нем, поэтому первая стадия крашения протекает достаточно быстро.

Сорбция красителей на поверхности волокна происходит благодаря возникновению специфических сил взаимного притяжения между молекулами красителя и активными цент­ рами на поверхности волокна, которые возникают на расстоянии 0,2-0,5 нм. Движущей силой процесса сорбции является разность концентраций красителя между красильным раствором и волокном (градиент концентраций красителя). Имея сродство к окрашиваемому волокну, молекулы красителя диффундируют в растворе к его поверхности. Стремясь к выравниванию концентраций между волокном и раствором, молекулы красителя переходят границу раздела фаз «раствор-поверхность волокна» и сорбируются на поверхности волокна.

Скорость сорбции зависит от физико-химических свойств волокна, от природы и состояния красителя в растворе, от температуры, а также от наличия в красильном растворе текстильно-вспомогательных веществ, регулирующих её. Следует отметить, что при низкой скорости сорбции ухудшается накрашиваемость. Напротив, очень высокая скорость сорбции приводит к получению неровной окраски.

  - результате сорбции красителя на поверхности волокна возникает градиент концентрации красителя по отношению к внутреннему объему волокна, являющийся побудительной причиной диффузии красителя в глубь волокна.

Диффузия красителя в глубь волокна является самой медленной стадией, определяющей скорость всего процесса крашения. Красители диффундируют в глубь волокна, либо двигаясь в порах волокон, заполненных раствором, либо в пространстве, образованном за счет сегментной подвижности макромолекул синтетических полимеров (то есть в так называемом «свободном объеме»).

Скорость диффузии в волокне в десятки тысяч раз медленнее, чем в воде. Она зависит от активности молекул красителя и степени проницаемости волокна. Такая медленная диффузия объясняется стерическими (пространственными) причинами: красителю сложно диффундировать в порах или свободном объеме волокна, размеры которых соизмеримы с размером молекул красителя. Кроме того, диффузия внутри волокна сопровождается постоянной адсорбцией на его активных центрах. Такой процесс называется активированной диффузией (рис. 3). Чем дольше в процессе диффузии молекулы красителя удерживаются на этих активных центрах, тем медленнее они продвигаются в глубь волокна.

1 - активные центры волокна; 2 - сорбированная молекула красителя;

3 - свободная диффундирующая молекула красителя

Рисунок 3. Активированная диффузия молекулы красителя в порах волокна:

Ускорить диффузию красителя в глубь волокна можно путем повышения температуры крашения, введения в ванну веществ, способствующих набуханию волокна или снижению температуры стеклования, а также снижающих сродство красителя к волокну или способствующих дезагрегации красителей.

Последней стадией крашения является фиксация красителя на активных центрах волокна, которая происходит за счёт физических и химических сил взаимодействия. Эта стадия протекает очень быстро. После фиксации краситель перестает продвигаться в волокне и удерживается активным центром в течение всего периода эксплуатации текстильного изделия.

Как правило, при фиксации краситель образует с волокном целый набор связей, но одна из них для той или иной конкретной пары краситель-волокно является главной. От прочности этой связи зависит устойчивость окраски, в первую очередь, к мокрым обработкам.

Между красителем и волокном могут возникать следующие связи:

- химическая ковалентная связь, образующаяся за счет создания общей электронной пары между двумя атомами. Энергия этой связи* составляет от 110 до 630 кДж/моль (в зависимости от свойств участвующих в ее образовании атомов). Примером ковалентной связи может быть связь между целлюлозным, белковым или полиамидным волокном и активными красителями;

2) координационная связь — это связь, при которой один атом (например, атом тяжелого металла) взаимодействует со свободной электронной парой другого (например, электроно-донорные группы полимера). Энергия этого типа связей достигает 100 кДж/моль и выше. Примером такой связи может служить взаимодействие между хромовыми и КМ К 1:1 красителями и шерстяным волокном;

3) ионная связь, возникающая, как следует из названия, между заряженными группами (ионами) красителя и волокна; энергия её колеблется от 41 до 82 кДж/моль. Такая связь возникает при крашении белковых волокон кислотными или ПАН-волокон катионными красителями;

  - водородная связь представляет собой промежуточный тип связи между физической и химической. Энергия связи не­ велика и составляет 8,5—42 кДж/моль, но поскольку между красителем и волокном образуется не одна, а несколько водородных связей, в совокупности они могут обеспечить удовлетворительную устойчивость окраски. За счет водородной связи удерживаются на волокне прямые, кубовые и некоторые другие классы красителей;

5)	межмолекулярные силы Ван-дер-Ваальса представляют собой физические силы, возникающие как между полярными, так и неполярными группами, и атомами. Энергия связи очень мала — до 8,5 кДж/моль. Они не способны обеспечить устойчивую окраску, так как при повышении температуры и	в присутствии полярных веществ разрываются. Этот вид связи присутствует при взаимодействии практически всех красителей и волокон.

3.4 Факторы, влияющие на скорость крашения

- числу факторов, оказывающих влияние на скорость протекания отдельных стадий и на скорость всего процесса крашения, относятся: природа волокна; природа красителя; концентрация красителя в растворе; температура крашения;

наличие и концентрация нейтрального электролита; наличие и концентрация ПАВ; рН раствора; способ крашения и применяемое оборудование.

Природа волокна. Гидрофильные и гидрофобные волокна в водных растворах ведут себя по-разному.

Погружение гидрофильных волокон в воду и водные растворы приводит к их смачиванию, а затем к набуханию в результате связывания молекул воды функциональными группами полимера. При набухании молекулы воды раздвигают макромолекулы и вызывают анизотропное изменение размеров волокна (оно становится толще и незначительно укорачивается). В результате внутренняя поверхность волокна увеличивается, что способствует последующему восприятию красителя. Диаметр пор в гидрофильных волокнах возрастает в 3,5—6 раз, что облегчает диффузию красителя. Таким образом, гидрофильные волокна (природные и искусственные гидратцеллюлозные) имеют достаточно рыхлую пористую структуру и способны к набуханию в водных растворах. Поэтому можно принять, что в процессе крашения молекулы красителей диффундируют в порах волокна, заполненных красильным раствором.

Гидрофобные синтетические и ацетилцеллюлозные волокна отличаются от гидрофильных прежде всего тем, что практически лишены субмикроскопических пор и пространства, необходимого для размещения молекул красителя. Они имеют плотную упаковку макромолекул и мало или совсем не набухают в водных растворах.

Крашение гидрофобных волокон проводят при температурах, превышающих температуру стеклования волокна, при этом нарушаются межмолекулярные связи, увеличивается подвижность отдельных сегментов полимерных цепей, возникает свободный объем, где и происходит диффузия молекул красителя.

    - повышением температуры крашения одновременно с увеличением проницаемости волокна возрастает также кинетическая энергия молекул красителя, т.е. они становятся более подвижны и быстрее диффундируют внутри волокна.

Разрыхления структуры гидрофобных волокон можно достичь не только применением высоких температур, но и путем использования специальных веществ — интенсификаторов. Интенсификаторами называют органические вещества с небольшими молекулами (фенол и его производные, салициловая и бензойная кислоты, нафталин и его производные). Они достаточно легко проникают в волокно, нарушают межмолекулярные связи, разрыхляют структуру волокна и облегчают диффузию молекул красителя. В присутствии интенсификатора крашение проводят при температурах не выше 100 °С.

Другим средством активирования гидрофобных волокон является замена обычной водной среды, в которой производится крашение, на систему специально подобранных растворителей. Они действуют на гидрофобные волокна так же, как вода на гидрофильные.

Большое значение имеют электрокинетические свойства поверхности волокна (поверхностный заряд). Большинство волокнистых материалов при погружении в водный раствор приобретает отрицательный заряд, величина которого в значительной степени зависит от природы волокна, его предварительной подготовки и изменения исходных функциональных групп. В то же время многие красители, растворяясь в воде и диссоциируя на ионы, приобретают тот или иной заряд (анионные или катионные красители).

Если поверхность волокна и краситель имеют одноименные заряды, то возникает электростатическое отталкивание, которое необходимо преодолеть, чтобы заряженная частица красителя достигла заряженной поверхности волокна. Обычно действие сил электростатического отталкивания распространяется на расстоянии около 10 нм от поверхности волокна. Силы взаимного притяжения анионов красителей и соответствующих активных центров (функциональных групп волокна) проявляют свое специфическое действие только при сближении реагирующих компонентов до 0,2—0,5 нм. Таким образом, для обеспечения нормального протекания процесса адсорбции красителя необходимо экранировать влияние сил электростатического отталкивания.

- случае противоположного заряда красителя и волокна процесс сорбции красителя сильно ускоряется, что может приводить к неровноте окраски.

Таким образом, вводя в красильный раствор различные текстильно-вспомогательные вещества, величину заряда регулируют и тем самым либо замедляют, либо ускоряют сорбцию красителя волокном.

Природа красителя. Свободная энергия (термодинамический потенциал) молекулы красителя в растворе существенно больше, чем в волокне. Самопроизвольные процессы, в том числе и крашение текстильных волокон, всегда направлены в сторону уменьшения свободной энергии. Поэтому крашение сопровождается накоплением красителя в волокне и уменьшением его содержания в красильном растворе и идет до выравнивания потенциалов в волокне и растворе.

Мерой взаимодействия красителя и волокна в текстильной химии является сродство              —  разность стандартных термодинамических потенциалов красителя в волокне и в растворе:

где R — универсальная газовая постоянная, кДжДмольградус); Т - абсолютная температура, - К;  Св , Ср– концентрации красителя в растворе и в волокне соответственно, гмоль/л.

Сродство является движущей силой, обуславливающей переход красителя из раствора на волокно. Чем выше величина сродства, тем быстрее протекает процесс сорбции красителя, но при этом возникает опасность неровного или «кольцевого» прокрашивания (когда краситель располагается только в поверхностном слое волокна). Кроме того, заметно замедляется диффузия красителя в глубь волокна.

На процесс крашения влияет также состояние красителей в красильной ванне. Растворимые в воде красители (прямые, активные, кислотные, катионные, кубозоли, азо- и диазосоставляющие азоидных красителей) и красители, которым придают временную растворимость (кубовые, сернистые), присутствуют в растворе одновременно в виде отдельных ионов, молекул и агрегатов ионов и молекул. Малорастворимые в воде дисперсные красители в воде находятся в виде дисперсии, состоящей из отдельных молекул, агрегатов

различных размеров и твердых частиц.

Поскольку волокно доступно для диффузии только отдельных молекул красителя, состояние красителя в растворе,

то есть соотношение между мономолекулярной и агрегированной формами красителя, оказывает существенное влияние на переход красителя из красильного раствора на волокно. Чем выше доля мономолекулярной формы красителя в красильной ванне, тем быстрее краситель переходит из раствора на волокно.

Концентрация красителей в красильной ванне. Поскольку градиент концентраций красителя является движущей силой процессов диффузии и сорбции, повышение концентрации красителя в растворе приводит к возрастанию общей скорости процесса крашения. Однако при превышении её определенного предела, который во многом определяется растворимостью красителя, начинается его агрегация. Так как агрегаты красителя не могут проникать в узкие поры волокна, скорость крашения больше не увеличивается или даже несколько снижается.

Температура крашения. При повышении температуры красильной ванны в условиях периодического способа крашения содержание красителя в волокне сначала увеличивается практически пропорционально росту температуры, проходит через максимум при оптимальной температуре, а затем снижается (рис. 4).

|  | Рисунок 4. Зависимость поглощения анионных красителей целлюлозным волокном от температуры (1опт — оптимальная температура крашения) |
| --- | --- |

Это явление объясняется следующим образом. Сначала при повышении температуры возрастает кинетическая энергия, а, следовательно, и подвижность молекул красителя и сегментов полимерных цепей в аморфных зонах волокна, нарушаются межмолекулярные связи между макромолекулами, увеличивается размер субмикроскопических пор. Кроме того, несколько уменьшается сродство красителя к волокну, что способствует повышению скорости диффузии красителя внутри волокна.

Однако при чрезмерном повышении температуры кинетическая энергия молекул красителя становится столь велика, что межмолекулярная связь между красителем и волокном разрывается и краситель десорбируется с волокна.

Наличие и концентрация нейтрального электролита. Как уже отмечалось, общей задачей для всех применяемых одноименно заряженных красителей и волокон является преодоление сил отталкивания между ними. С этой целью в красильный раствор вводят хорошо диссоциирующие соли - нейтральные электролиты, чаще всего NaCl (хлорид натрия) или Na2 S04 (сульфат натрия):

- отрицательной поверхности волокна в первую очередь направляются противоионы — катионы Na+, которые снижают заряд волокна, облегчают приближение анионов красителя на расстояние, при котором начинают проявляться силы специфического взаимодействия (сродства) красителя с волок­ ном. В результате процесс крашения протекает быстрее.

Повышение концентрации электролита в ванне ускоряет переход красителя в волокно, причем одновременно возрастает риск получения неровной окраски. При превышении ею определенного значения краситель теряет растворимость (так называемый эффект «высаливания»), начинается его агрегация и скорость крашения снижается. Поэтому в ванну вводят оптимальное количество электролита, зависящее от сродства красителя к волокну и способа крашения. Чем лучше растворимость красителя в воде, чем меньше он склонен к агрегации, чем меньше его сродство к волокну, тем большее количество электролита вводят в красильную ванну. Следует отметить, что во избежание получения неровной окраски электролит вводят в красильную ванну постепенно, порциями.

При крашении волокон красителями, имеющими противоположный заряд, нейтральный электролит может использоваться, наоборот, для замедления процесса крашения, в качестве выравнивателя окраски. В этом случае происходит конкуренция между небольшими по размеру ионами нейтрального электролита и красителями за активные центры волокна (см. раздел о крашении белковых волокон кислотными красителями).

Наличие и концентрация ПАВ. Вещества, понижающие поверхностное натяжение технологических растворов, — поверхностно-активные вещества (ПАВ) — облегчают смачивание волокна, взаимодействуют с красителем, способствуя его диспергированию, что ускоряет процесс крашения.

ПАВ могут использоваться и в качестве выравнивателей окраски, в случае если они взаимодействуют с красителем или функциональными группами волокна, замедляя тем самым процесс крашения.

РН раствора. Присутствие кислот или щелочей в красильных растворах оказывает большое воздействие на физико-химические свойства как волокон (например, на их поверхностный заряд), так и красителей, что неизбежно влияет на скорость сорбции. Этот аспект будет рассмотрен ниже — при описании способов крашения различными классами красителей.

Устойчивость окраски

Под устойчивостью окраски понимают способность её противостоять различным физико-химическим воздействиям, которым подвергаются окрашенные текстильные материалы в условиях эксплуатации: воздействию света, мыльного раствора, стирки, пота, глажению, химчистке и т.д. Для оценки устойчивости окрасок разработаны нормы (ГОСТы) и стандартные методы испытаний.

Степень изменения первоначальной окраски исследуемых образцов и степень закрашивания смежных белых образцов, подвергавшихся совместной с окрашенными образцами обработке в соответствии с ГОСТом, оценивают путем сравнения с существующими шкалами-эталонами: двумя шкалами серых эталонов и шкалой синих эталонов.

Шкала синих эталонов представляет собой комплект из восьми образцов шерстяной ткани, окрашенной красителями с различной устойчивостью к свету. Эта шкала служит для определения степени изменения первоначальной окраски под воздействием света, светопогоды и позволяет оценивать устойчивость окраски в пределах от 1 до 8 баллов (1 — низшая, 8 — высшая степень устойчивости).

Одна из двух шкал серых эталонов служит для определения степени изменения первоначальной окраски и состоит из пяти пар серых образцов с различной степенью посветления (в каждую пару включен один и тот же темный образец, а второй — более светлый). Эта шкала позволяет оценивать устойчивость окраски, например, к стиркам, по 5-балльной шкале (5 — самая высокая устойчивость, 1 — самая низкая). Другая серая шкала применяется для определения степени закрашивания смежных (обрабатываемых вместе с испытуемым) образцов. Она также состоит из пяти пар образцов с различной контрастностью (в каждой паре один образец белого, а другой серого цвета различной интенсивности окраски).

3.5 Крашение текстильных материалов из природных целлюлозных и искусственных гидратцеллюлозных волокон

- Для крашения целлюлозных и гидратцеллюлозных волокон применяют красители следующих классов: растворимые в воде (прямые, активные), нерастворимые в воде (кубовые, производные от кубовых — кубозоли, сернистые), образующиеся на волокне (нерастворимые азокрасители).

3.5.1 Крашение прямыми красителями

Наиболее просто крашение текстильных материалов осуществляется прямыми красителями. Это обусловлено тем, что прямые красители хорошо растворимы в воде и непосредственно, без проведения каких-либо дополнительных операций, фиксируются текстильными материалами. Наибольшее применение этот класс красителей нашел при крашении целлюлозных волокнистых материалов.

Прямые красители имеют широкую гамму цветов, невысокую стоимость и просты в использовании, поэтому они находят широкое применение, несмотря на относительно низкую устойчивость окраски к мокрым обработкам и свету, а также не очень высокую ее яркость. Способность этих красителей вытравляться делает их пригодными для использования при соответствующем виде печатания текстильных материалов.

Прямые красители являются натриевыми солями сульфокислот различных органических соединений. Для всех них характерно наличие в структуре молекулы цепочки двойных связей (не меньше восьми), чередующихся с одинарными, а также плоскостная и вытянутая конфигурация молекул. Такое строение способствует проявлению сродства красителей к целлюлозе и их самопроизвольному переходу из красильного раствора на волокно. Растворимость прямых красителей в воде определяется наличием сульфогрупп (-S03Na).

Ниже приведен пример формулы прямого красителя (конго красного):

В общем виде формулу прямого красителя обозначают как KpS03Na.

Класс прямых красителей объединяет разнообразные по химическому строению красящие вещества, поэтому по ряду свойств, и в частности по такой основной характеристике, как способность поглощаться целлюлозными волокнами, прямые красители резко отличаются друг от друга. По выбираемости целлюлозными волокнами они делятся на три подгруппы: красители с низкой выбираемостью (за 1 ч из раствора выбирается до 50% красителя), со средней выбираемостью (50— 80%)   и с высокой выживаемостью (более 80%).

При растворении прямые красители образуют в растворе наряду с ионами ассоциированные частицы, размер которых зависит от температуры раствора и концентрации красителя и нейтрального электролита. При высоких температурах в растворе содержатся преимущественно анионы красителя, при низких — ассоциаты этих анионов.

Способность прямых красителей самопроизвольно переходить из водной среды на волокно, образуя соответствующие окраски с различной стойкостью к физико-химическим воздействиям и свету, обусловлена спецификой их химического строения. Это выражается в наличии электронных силовых полей, которые окружают цепочку сопряженных двойных связей в молекуле красителя. Напряженность силового поля и, следовательно, поляризация молекул прямых красителей возрастают с увеличением числа сопряженных двойных связей, так как в этом случае л-электроны приобретают способность легче смещаться вдоль цепочек чередующихся простых и двойных связей. В результате создается необходимая плотность электронных «облаков» в местах контакта молекулы красителя с соответствующим силовым полем целлюлозного волокна, что и обеспечивает их взаимодействие друг с другом. Необходимо только, чтобы цепочка сопряженных двойных связей проходила через всю молекулу красителя и не прерывалась: нарушение сопряжения приводит к резкому снижению сродства красителя к волокну. Большое значение имеет и пространственное строение молекулы красителя. Для обеспечения высокого сродства красителя к целлюлозе его молекулы должны быть планарными или принимать планарное положение при взаимодействии с волокном. В результате обработки на волокне образуются сложные комплексные соединения типа.

Самое эффективное упрочнение дают соли никеля и меди, при применении которых прочность окрасок к свету возрастает на 1—2 балла. Недостатком способа является помутнение тона и даже иногда резкое изменение цвета окраски после упрочнения.

Некоторые прямые красители уже содержат в своем составе атом металла, координационно связанный с определенными функциональными группами, но применение таких красителей затрудняется тем, что они плохо растворимы. Эти осложнения можно преодолеть путем введения в красильную ванну некоторых органических оснований типа моно-, ди- и триэтаноламинов. При этом в условиях крашения сначала образуется растворимый комплекс

Затем в процессе фиксации красителя целлюлозным волокном происходит отщепление органического основания и на волокне откладывается нерастворимый медьсодержащий краситель. Полученная окраска характеризуется высокой прочностью к свету и к мокрым обработкам.

В основе действия препаратов ДЦУ, ДЦМ и Устойчивого-2 лежит образование на окрашенных изделиях малорастворимых в воде соединений с красителями. Краситель химически взаимодействует с закрепителем с образованием высокомолекулярного соединения. При этом' протекает стехиометрическая реакция солеобразования между красителем как кислотой и закрепителем как основанием. На примере препарата ДЦУ схему этой реакции можно представить следующим образом:

Помимо химической реакции солеобразования закрепитель образует на поверхности волокна пленку высокомолекулярного вещества, которая выполняет функцию защитного экрана по отношению к красителю.

Все три закрепителя повышают прочность окраски к воде, мылу, поту и трению, а препарат ДЦМ, кроме того — и к действию света.

Прямые красители непосредственно окрашивают текстильные материалы. Причем целлюлозные волокна хорошо окрашиваются в слабощелочной среде, белковые — в слабокислой. Крашение хлопчатобумажных материалов в темные тона производится обычно на роликовых красильных машинах. Материал в расправку накатывается на один из валов роликовой машины и одновременно замачивается в барке с теплой водой. Затем в барку машины вливают раствор красителя и перекатывают ткань через барку с красителем с одного вала на другой и обратно в течение 40—60 мин. После этого ткань промывают.

Прямые красители в водных растворах диссоциируют на анион красителя и катион натрия:

Анионы красителя способны в водных растворах объединяться в агрегаты, которые не могут проникать в волокно. Агрегация красителей возрастает с понижением температуры, увеличением концентрации красителя и электролита.

Процесс крашения прямыми красителями регулируется изменением температуры, модуля красильной ванны и концентрации красителя в ней, введением нейтральных электролитов, применением вспомогательных веществ.

Влияние электролита.  Наличие электролита (NaCl) в красильной ванне увеличивает переход прямого красителя на целлюлозное или гидратцеллюлозное волокно. Это объясняется тем, что в водном растворе указанные волокна из-за диссоциации гидроксильных групп заряжаются отрицательно. Между ними и анионами красителя возникают силы электростатического отталкивания. Введение в раствор электролита, диссоциирующего на катион натрия и анион хлора, создает избыток катионов натрия, которые, устремляясь к отрицательным группам волокна и красителя, уменьшают величину их зарядов, как бы экранируя его. В результате снижается взаимное отталкивание волокна и красителя, что позволяет молекулам красителя приблизиться к волокну на очень близкое расстояние, где начинают проявляться силы сродства. Далее краситель адсорбируется на поверхности волокна и диффундирует в глубь него.

Таким образом, электролит, с одной стороны, увеличивает степень агрегации молекул прямого красителя в растворе, что способствует уменьшению перехода красителя на волокно, а с другой — снижает отрицательный заряд волокна, что увеличивает этот переход. Поэтому при крашении прямыми красителями целлюлозных и гидратцеллюлозных волокон следует придерживаться оптимальной концентрации электролита в ванне, которая составляет 10—20 % от массы волокна.

Присутствие солей жесткости. Значительная часть прямых красителей образует осадки с солями магния и кальция, присутствующими в жесткой воде:

Эти соли, оседая на текстильный материал, могут образовывать трудноудаляемые пятна. Поэтому при крашении прямыми красителями в красильную ванну для умягчения воды вводят карбонат натрия Na2C03 или гексаметафосфат натрия Na2[Na4(P03)]6, что способствует лучшему растворению красителя.

Карбонат натрия, кроме того, создает слабощелочную среду, в которой целлюлозные волокна лучше набухают и делаются более доступными для диффузии красителя.

При погружении волокнистого материала в раствор прямого красителя начинается адсорбция красителя внешней поверхностью волокна, а затем диффузия внутрь набухшего волокна. Внутрь волокна проходят только отдельные молекулы и ионы красителя. По мере их убывания из раствора (перехода в волокно) нарушается равновесие между агрегатами молекул красителя, отдельными молекулами и ионами, вследствие чего часть агрегатов распадается на отдельные молекулы и ионы и устанавливается новое равновесие, которое снова нарушается за счет перехода очередной порции красителя на волокно. Этот процесс продолжается до установления равновесия между красителем в растворе и на волокне, что характеризует полное окрашивание волокнистого материала. На практике крашение обычно только приближается к равновесию.

Влияние температуры. Краситель, про диффундировавший внутрь волокна, фиксируется на активных центрах волокна за счет сил Ван-дер-Ваальса и водородных связей. Эти связи неустойчивы и при температуре выше 70—80 °С разрываются, что приводит к десорбции красителя с волокна. При температуре крашения ниже 50 °С, когда волокно еще мало набухает, а в красильном растворе находятся в основном агрегаты молекул, а не отдельные молекулы и ионы, количество фиксированного красителя тоже невелико. Поэтому оптимальная температура крашения периодическим способом находится в интервале 60—80 °С. Однако для ускорения процесса крашения в производственных условиях его часто проводят при более высоких (90—95 °С) температурах.

Повышение устойчивости окраски. Устойчивость окрасок целлюлозных и гидратцеллюлозных волокон прямыми красителями недостаточно высокая:

среднем она составляет 3—4 балла. Для красителей двух первых ассортиментных групп существует универсальный способ повышения устойчивости окрасок на 1—2 балла путем обработки окрашенной ткани препаратом ДЦУ (уксуснокислая соль сложного продукта конденсации дициандиамида с формальдегидом) или ДЦМ. Препарат ДЦУ при растворении в воде диссоциирует на катион дициандиамида (ДЦ+) и анион уксусной кислоты (У). Ткань, окрашенную прямым красителем, обрабатывают препаратом ДЦУ. При этом происходит взаимодействие между анионом красителя и катионом препарата, приводящее к образованию малорастворимого соединения:

Кроме этого, в процессе высушивания ткани может происходить полимеризация самого препарата на поверхности волокна с образованием тонкой защитной пленки. В результате такого двойного действия на 2—3 балла повышается устойчивость окраски к мокрым обработкам.

Если к ДЦУ добавить соль меди, то обработка таким препаратом, называемым ДЦМ, повышает устойчивость окраски не только к мокрым обработкам, но и к свету. Следует отметить, что препарат ДЦМ не всегда может использоваться при крашении в определенные цвета, так как способен вызывать изменение оттенка в область сине-зеленых тонов.

Для закрепления окраски окрашенные текстильные материалы обрабатывают уксуснокислым раствором, содержащим 10—30 г/л препарата ДЦУ или ДЦМ, при температуре 70—80 °С и высушивают.

В качестве закрепителей используют также бесформальдегидные катионактивные высокомолекулярные соединения (БЗК—У, Бикол, Олигазол БТФ и др.). При применении этих препаратов ванна содержит закрепитель в количестве 2—5 % от массы материала и уксусную кислоту 60 %-ную в количестве 0,5—1 г/л (в случае применения Бикола У кислоты не требуется). Температура закрепительной ванны составляет 50—60 °С, а продолжительность обработки — 20—30 мин.

Крашение хлопчатобумажных тканей в светлые тона производится на плюсовках.

При крашении шерстяных тканей ванну с красителем доводят до кипения и красят 1—1,5 ч. Затем ванну охлаждают, а ткань промывают. Прочность окраски невысокая. Чаще всего прямые красители применяют для крашения полушерстяных тканей. Для получения равномерной окраски применяют двухванный способ. При этом вначале ткань красят кислотным красителем для шерсти, а затем прямым для хлопка.

Наиболее широко прямые красители применяют для крашения натуральных шелковых тканей, так как они дают более прочную окраску, чем кислотные.

Шелковые ткани красят в нейтральной среде (в средние и темные цвета) или слабощелочной (в светлые цвета) при температуре 90—95°С в течение 1 ч. Затем ткань промывают умягченной водой и обрабатывают в ванне, содержащей 5 г/л уксусной кислоты.

При крашении прямыми красителями ткани получают окраску яркую, сочную, но неустойчивую к мокрым обработкам и к свету. Поэтому в последнее время для тканей, окрашенных прямыми красителями, в целях повышения прочности окраски применяют обработку закрепителями ДЦУ или ДЦМ.

3.5.2 Крашение активными красителями

Активные красители растворимы в воде, имеют широкую гамму цветов, позволяют получать яркие и чистые оттенки и имеют повышенную устойчивость к мокрым обработкам и трению. К числу недостатков этого класса красителей относятся трудности при промывке и невысокая устойчивость к свету красителей алых и красных цветов.

В общем виде активный краситель может быть представлен как:

где Кр — хромофорная часть молекулы; А — активный центр молекулы красителя, в который входят атомы или группировки, обеспечивающие химическую реакцию с волокном с образованием ковалентных связей; Т — «мостиковая» группа, несущая активный центр.

Таким образом, при крашении целлюлозных и гидратцеллюлозных волокон активными красителями возникают три вида связей: силы Ван-дер-Ваальса, водородные и ковалентные связи. Образующиеся химические ковалентные связи значительно прочнее сил Ван-дер-Ваальса и водородных связей, поэтому устойчивость окраски активными красителями к мокрым обработкам очень велика.

Строение активного центра красителя определяет его реакционную способность. Наиболее распространенными являются активные центры на основе моно- и дихлортриазина, винилсульфона, дихлорпиримидина и др.

Ниже приведена формула активного дихлортриазинового красителя золотисто-желтого ЖХ:

- водных растворах активные красители диссоциируют на окрашенный анион и ион натрия (на примере хлортриазиновых красителей):

Взаимодействие активных красителей с целлюлозными и гидратцеллюлозными волокнами происходит по реакции:

(для моно- и дихлортриазиновых красителей)

или

Эта реакция может протекать только в присутствии щелочного реагента при рН 10,5—11. Щелочь необходима для связывания соляной кислоты, выделяющейся при взаимодействии хлортриазиновых красителей и волокна. При использовании винилсульфоновых красителей щелочь требуется для их перевода в активную форму (они выпускаются в стабилизирован­ ном состоянии — в виде сернокислого эфира (3-оксиэтилсуль-фона).

Одновременно происходит реакция красителя с водой (гидролиз красителя):

Для всех активных красителей характерно наличие подвижных реакционноспособных атомов или группировок, за счет которых они могут вступать в химическую реакцию с определенным и функциональными группами волокнистого материала. Образуя с волокном ковалентную химическую связь, активные красители обеспечивают высокую прочность окраски к мокрым обработкам и к действию органических растворителей, применяемых при химчистке. Эти свойства активных красителей в сочетании с исключительной яркостью окрасок и простотой применения позволяют считать их наиболее перспективным классом красителей, предназначенных для крашения волокнистых материалов и, прежде всего, целлюлозных волокон.

К положительным свойствам активных красителей относятся простота и многообразие способов их применения. Тот или иной способ крашения обусловлен красящими свойствами активных красителей — реакционной способностью, скоростью диффузии в волокно, сродством красителя к волокну.

Реакционная способность — основная характеристика, определяющая способ крашения и прочность окраски. Реакционная способность активного красителя должна обеспечивать достаточно быструю реакцию между красителем и целлюлозным волокном при минимальной скорости одновременной реакции гидролиза. Она зависит от строения молекулы красителя (прежде всего от природы реакционноспособной группы и ее носителя).

Субстактивность   красителя   характеризуется количеством выбранного красителя в отсутствие щелочи. Она зависит как от концентрации активного красителя и электролита в растворе, так и от температуры и рН среды и определяет скорость и степень фиксации красителя на целлюлозном волокне. Коэффициент диффузии оказывает влияние как на скорость, так и на степень химической фиксации активных красителей, причем зависимость между коэффициентом диффузии и субстактивностью обратно пропорциональна.

Скорость реакции красителя с волокном увеличивается с возрастанием реакционной способности, диффузионной способности и субстактивности. Скорость реакции можно регулировать изменением температуры и рН среды

Существуют следующие способы крашения хлопчатобумажных тканей активными красителями: периодические, полунепрерывные и непрерывные

Периодические способы

При крашенинах по периодическому способу волокнистый материал обрабатывают в течение 30—40 мин в красильной ванне, содержащей краситель и электролит; затем вводят щелочной реагент и продолжают обработку еще 90 мин, после чего промывают.

Полунепрерывные способы

Плюсовочно-роликовый способ. Этот способ характеризуется тем, что краситель фиксируется при вылеживании ткани, оплюсованной его щелочным раствором, в ролике в течение нескольких часов при комнатной температуре [88]. Этот способ крашения является наиболее рациональным. К его преимуществам относятся:

более полное использование красителя;

отсутствие миграции красителя;

равномерность крашения смешанных тканей (вискозное волокно с хлопком).

Продолжительность вылеживания ткани в ролике определяется реакционной способностью красителей и составляет от 2—4 ч (для М-проционов)—до 24—48 ч (для Аш-проционов и цибакропов).

Непрерывные способы

Плюсовочный способ с сушкой. При крашении поэтому способу краситель фиксируется при сушке ткани, оплюсованной щелочным раствором красителя.

Плюсовочно-запарной способ без промежуточного высушивания. Краситель фиксируется при кратковременном (45— 60 сек) запаривании оплюсованной ткани.

Два описанных способа рекомендуются только для наиболее реакционноспособных активных красителей — М-проционов и ремазолей.

Плюсовочно-запарной способ с промежуточной сушкой. Этот способ осуществляется по схеме: плюсование (щелочь+краситель) — сушка — запаривание (3—10 мин) — промывка.

Плюсовочный способ с термофиксацией. При данном способе краситель фиксируется во время сушки и последующей термообработки оплюсованной ткани. Двухванный способ. Данный способ осуществляется по схеме: плюсование (краситель) - сушка - плюсование (щелочной реагент+электролит) - запаривание (45—60 сек) - промывка.

Способ одновременною крашения и аппретирования ткани.

Аппретирование осуществляют синтетическими смолами дли придания ткани несминаемой отделки.

Из всех рассмотренных способов наиболее экономичными и прогрессивными являются полунепрерывные и непрерывные. Для этих способов крашения пригодны красители с высокой реакционной способностью, так как их фиксация волокном проходит в течение очень незначительного времени.

3.5.3 Крашение кубовыми красителями

Кубовые красители не растворимы в воде, поэтому при крашении они должны быть переведены во временно растворимое состояние, чтобы иметь способность продиффундировать внутрь гидрофильного волокна.

Окраски, получаемые с помощью кубовых красителей, относятся к наиболее прочным и отличаются высокой чистотой и яркостью, лишь незначительно уступая по этим показателям активным красителям. Красители этой группы имеют широкую гамму цветов за исключением очень ярких красных.

- точки зрения химического строения различают три группы кубовых красителей: кубовые полициклохиноновые, индигоидные и тиоиндигоидные (например, золотисто-желтый ЖХ, броминдиго итиоиндиго красный 2С, соответственно).

Ниже приведена формула красителя кубового золотисто-желтого ЖХ:

- общем виде кубовые красители можно описать формулой Кр=С=О, где =С=0 - это карбонильная группа, а Кр - остальная часть молекулы.

Для перевода кубового красителя в растворимое состояние используют способность карбонильных групп восстанавливаться в щелочной среде с образованием растворимого в воде лейкосоединения (образующаяся под действием восстановителя лейкокислота в воде не растворима, но способна взаимодействовать со щелочью):

Скорость восстановления зависит от строения самого красителя и его восстановительного потенциала, а также от реакционной способности восстановителя. В качестве восстановителей обычно используют дитионит натрия Na2 S204, двуокись тиомочевины (NH2 )2 C=S02 и другие. Так как они имеют различную восстанавливающую способность в разных условиях, то выбор зависит от применяемого способа крашения или печатания.

Лейкосоединения кубовых красителей неустойчивы к действию окислителей, легко окисляются до исходного пигмента любым окислителем, даже кислородом воздуха:

Этой реакцией пользуются для завершения процесса крашения, когда лейкосоединение уже проникло внутрь волокна; ткань подвергают обработке окислителем и переводят лейкосоединение в нерастворимый исходный пигмент, что делает окраску очень устойчивой к мокрым обработкам.

На практике в качестве окислителей используют бихромат калия К2 Сг2 07 или пероксид водорода Н202 .

Технология крашения кубовыми красителями. Существует три способа крашения кубовыми красителями целлюлозных и гидратцеллюлозных текстильных материалов: щелочно-восстановительный, суспензионный и лейкокислотный.

По щелочно-восстановительному способу текстильный материал обрабатывают непосредственно в щелочном растворе натриевой соли лейкосоединения. Для этого сначала готовят концентрированный раствор восстановленного красителя: пигмент кубового красителя смешивают с гигроскопическим веществом (глицерином) для облегчения его смачивания, гидроксидом натрия и восстановителем. В качестве восстановителя в этом способе обычно используют дитионит натрия Na2 S204 :

Рецептура красильного раствора и температура восстановления для каждого кубового красителя могут быть различны и выбираются по каталогу красителей.

В зависимости от красящих свойств и способности к восстановлению кубовые красители условно подразделяют на четыре группы:

I — красители с оптимальной температурой крашения 25—30°С, окрашивающие материал в присутствии электролита при небольшом количестве гидроксида натрия;

II — красители «теплого» (45—50°С) крашения, для которых требуется несколько большее количество NaOH; электролит вводится только при крашении в темные тона;

III — красители «горячего» (50—60°С) крашения, которые применяются с еще большим количеством NaOH и без электролита;

IV - красители «горячего» (60-65 °С) крашения по специальному способу.

Контроль за процессом восстановления кубового красителя ведут визуально по изменению цвета, так как лейкосоединения отличаются по цвету от исходной формы красителя, и по отсутствию нерастворившихся частиц. По окончании растворения концентрированный раствор разбавляют до рабочей концентрации и окрашивают волокнистый материал при температуре крашения, указанной в каталоге, в течение 30—90 минут. Затем текстильный материал подвергают окислению. Заканчивают крашение обработкой в кипящем растворе ПАВ в присутствии карбоната натрия (мыловка). При мыловке с волокна удаляется закрепленный на его поверхности краситель, который ухудшает устойчивость окраски к трению, а краситель, продиффундировавший внутрь волокна, кристаллизуется в порах, что повышает устойчивость окраски к свету и ее яркость.

При крашении по щелочно-восстановительному способу большую трудность представляет получение равномерной окраски, так как поглощение лейкосоединения красителя волокном происходит очень быстро вследствие высокого его сродства к волокну.

При крашении по суспензионному способу используют суспензию порошка красителя (в нерастворимой форме). Пигмент кубового красителя не обладает сродством к целлюлозе, поэтому он равномерно распределяется по обрабатываемому текстильному материалу. При последующем воздействии восстановителя в присутствии гидроксида натрия при температуре 100 °С образуется растворимое в воде лейкосоединение, которое и диффундирует внутрь волокна. Последняя стадия, как и в щелочно-восстановительном способе, заключается в окислении лейкосоединения красителя до исходного пигмента.

Суспензионный способ обеспечивает получение равно­ мерных окрасок разной интенсивности — от светлой до темной. Недостатком способа является необходимость применения специальной выпускной формы красителя, что повышает стоимость крашения. При крашении по суспензионному способу можно использовать только тонкодисперсные порошки красителей, которые маркируют буквой Д, например, кубовый золотисто-желтый ЖХД.

Крашение по двухванному суспензионному способу осуществляется на непрерывных плюсовочно-запарных линиях. Для приготовления суспензии порошок кубового красителя (5—50 г/л) затирают с диспергатором (1—2 г/л) и смешивают сводой. Ткань в плюсовке пропитывают полученной суспензией, сильно отжимают и обрабатывают во второй плюсовке проявительным раствором, содержащим дитионит натрия (60 г/л), гидроксид натрия 32 %-ный (70 г/л) и хлорид натрия (5-40 г/л), отжимают на 15-20 % слабее, чем в первой плюсовке, и запаривают в запарной камере в атмосфере насыщенного пара при 100 °С. При запаривании краситель под действием восстановителя в щелочной среде переходит в растворимую форму и диффундирует в набухшее волокно. После запаривания ткань попадает в промывные коробки, где сначала обрабатывается окислителем, а затем подвергается мыловке, промывке водой и сушке в барабанной сушилке.

Однако чаще используется однованный суспензионный способ крашения, когда в красильный раствор одновременно вводят суспензию красителя, смачиватель, двуокись тиомочевины, стабилизированную формальдегидом (не восстанавливающую кубовый краситель при температуре цеха) и гидроксид натрия. После плюсования ткань проходит через запарную камеру, воздушный зрельник и промывается, как указано выше. Для некоторых марок кубовых красителей, восстанавливающихся дитионитом натрия только при повышенных температурах, возможно использование и этого восстановите­ ля. В данном случае суспензию красителя и щелочной раствор дитионита натрия готовят отдельно и смешивают непосредственно перед плюсованием, которое должно осуществляться при температуре не выше 20—25 °С.

Окраски хорошего качества можно получить и по лейкокислотному способу, который является своего рода разновидностью суспензионного. Этот способ в настоящее время из-за своей трудоемкости применяется довольно редко, однако позволяет получить ровные окраски при использовании обычного грубодисперсного порошка кубового красителя.

Для получения суспензии лейкокислоты сначала получают раствор восстановленной формы кубового красителя —лейкосоединения, что достигается действием на кубовый краситель (5—20 г/л) дитионита натрия (0,5—2 г/л) в присутствии гидроксида натрия (0,5—3 г/л) и диспергатора НФ (0,25—0,5 г/л) при температуре восстановления, оптимальной для конкретного кубового красителя (указана в каталоге). Полученный раствор кубового красителя постепенно вливают в раствор уксусной кислоты (0,35—2 г/л) и диспергатора НФ (0,5—1 г/л). При этом растворимое лейкосоединение переходит в нерастворимую лейкокислоту, которая в присутствии диспергатора образует суспензию:

Ткань пропитывают суспензией лейкокислоты в плюсовке при температуре 50 °С, отжимают, затем во второй плюсовке пропитывают раствором, содержащим гидроксид натрия (10 г/л) и - для предупреждения преждевременного окисления красителя — дитионитом натрия (5 г/л). После этого ткань попадает в запарную камеру, где происходит переход лейкокислоты в растворимое лейкосоединение, которое диффундирует в набухшее волокно. Иногда операцию запаривания исключают, так как лейкокислота, находящаяся на поверхности ткани, не требует восстановления. Дальнейшие заключительные операции в промывных коробках те же, что и при суспензионном способе: окислительная обработка, мыловка, промывка водой и сушка в барабанной сушилке.

Кроме того, важное значение приобрели сернокислые эфиры лейкосоединений кубовых красителей обеих групп под названием иидигозолей и кубозолей, растворимые в воде.

Окраски большинства кубовых красителей обладают хорошей прочностью и чистотой оттенков, поэтому кубовые красители получили широкое применение.

Кубовые красители применяются главным образом для крашения целлюлозных волокнистых материалов.

3.5.4 Крашение кубозолями

Кубозоли представляют собой соли сернокислых эфиров лейкосоединений кубовых красителей общей формулы Kp=C - 0 - S03Na .

Кубозоли растворимы в воде и хорошо выбираются текстильным материалом из целлюлозных и гидратцеллюлозных волокон. Они являются либо неокрашенными продуктами, либо окрашенными в цвета, не отвечающие их наименованию. Ассортимент кубозолей включает 17 марок. Кубозоли значительно дороже кубовых красителей, поэтому их применяют для колорирования высококачественных хлопчатобумажных тканей, в основном, при получении светлых пастельных тонов.

Для получения окраски волокнистый материал, обработанный в растворе кубозоля, подвергают дальнейшей об­ работке (проявлению), позволяющей перевести кубозоль в пигмент кубового красителя. Для этого проводят его гид­ ролиз в кислой среде (как правило, в растворе серной кислоты), а затем окисление:

Реакции гидролиза эфира и окисления лейкокислоты протекают практически одновременно.

В зависимости от применяемого окислителя способы крашения могут носить название нитритного, хроматного или перекисного. Нитритный способ позволяет получать на целлюлозном волокне наиболее чистые окраски, поэтому его, в основном, и применяют для крашения хлопчатобумажных тканей. Как правило, крашение проводят по непрерывному способу на соответствующей красильной линии.

| Текстильный материал пропитывают на плюсовке раствором, содержащим (г/л): |  |
| --- | --- |
| — кубозоль | 4—5; |
| — нитрит натрия NaN02 | 10; |
| — карбонат натрия | 0,5; |
| — смачиватель | 1 . |

Температура плюсовочного раствора составляет 50-60 °С. Карбонат натрия вводится в раствор для защиты кубозоля от преждевременного гидролиза. После отжима ткань в пропиточной машине обрабатывается в растворе серной кислоты (30 г/л) при температуре 60 °С, где происходит взаимодействие нитрита натрия с серной кислотой:

Выделившаяся азотистая кислота HN0 2 разлагается на оксиды азота, которые и окисляют лейкокислоту, получившуюся после гидролиза кубозоля в растворе серной кислоты. Затем следует промывка холодной водой и нейтрализацияврастворе карбоната натрия для удаления серной кислоты. Незакрепившийся краситель удаляется с поверхности волокна при обработке в растворе ПАВ при температуре 90 °С и последующей промывке горячей и холодной водой.

Основным недостатком нитритного способа крашения кубозолями является выделение токсичных оксидов азота, что требует применения активной вытяжной вентиляции.

3.5.5 Крашение сернистыми красителями

Сернистые красители нерастворимы в воде, поэтому в процессе крашения их необходимо перевести во временно растворимое состояние (по аналогии с кубовыми красителями).

Эти красители просты в применении и очень дешевы, имеют удовлетворительную устойчивость окрасок. Гамма цветов ограничена — отсутствуют чистые желтые, красные и фиолетовые цвета. Окраски сернистыми красителями имеют недостаточную яркость (тусклые). Большим недостатком сернистых красителей является то, что с течением времени они разрушаются на волокне, выделяя серу, которая окисляется до серного ангидрида, образующего серную кислоту. Кислота разрушает целлюлозное волокно, приводя к потере прочности.

Однако эти красители достаточно широко применяются для крашения текстильных материалов из целлюлозных волокон, к окраске которых не предъявляется высоких требований: тканей, идущих на изготовление рабочей одежды, подкладочных и технических.

Сернистые красители переводят в растворимое состояние, пользуясь способностью дисульфидной группы (— S— S—) восстанавливаться в щелочной среде с образованием лейкокислоты, переходящей в растворимое лейкосоединение:

Сернистые красители восстанавливаются легче, чем кубовые. В качестве восстановителя для них используют сульфид натрия Na2S. В воде сульфид натрия гидролизуется с выделением гидроксида натрия:

Однако, выделяющегося гидроксида натрия недостаточно для перевода лейкокислоты в лейкосоединение, поэтому в красильную ванну вносят дополнительные количества щелочного агента в виде карбоната натрия или гидроксида натрия.

Кроме того, в красильную ванну добавляют определенное количество нейтрального электролита (хлорида натрия), действие которого такое же, как при крашении прямыми красителями.

Лейкосоединение хорошо выбирается целлюлозным волокном. Для завершения процесса крашения сернистыми красителями лейкосоединение окисляют на волокне до нерастворимой исходной формы:

Окисление обычно проводят холодной проточной водой, но для некоторых марки красителей необходима обработка пероксидом водорода в уксуснокислой среде.

На отделочные фабрики сернистые красители поступают в виде измельченного плава или пасты, в которых собственно красителя содержится примерно около 25 % (остальное приходится на долю влаги и минеральных примесей), поэтому расход этих красителей относительно высок. Так, для крашения в черный цвет берут 15—20 % красителя от массы волокна,а для других цветов — 2— 10 % в зависимости от интенсивности окраски (то есть в 3—4 раза больше, чем требуется красителей других классов).

Ткань окрашивают, как правило, непрерывным способом на линиях ЛКС—140(180)—12. Сначала ее пропитывают восстановленным щелочным раствором сернистого красителя (содержание всех реагентов приводится в каталогах для каждого выпускаемого красителя), отжимают, запаривают в запарной камере в среде насыщенного пара, окисляют в первой промывной коробке. Затем следует промывка горячей и холодной водой, иногда закрепление окраски с помощью тех же препаратов, которые применяются для прямых красителей, и сушка.

Весьма перспективным направлением в крашении сернистыми красителями является использование их водорастворимых форм, которые получаются при введении в молекулу карбоксильных и тиосульфатных групп. Для приготовления красильных ванн в этом случае должна использоваться только умягченная вода. Операция окисления проводится в щелочной среде при температуре 40—60 °С.

Ткань пропитывают раствором, содержащим краситель, смачиватель и сульфид натрия, и запаривают при температуре 102—105 °С. В условиях запаривания происходит отщепление групп, придающих красителю растворимость. При окислении он из лейкосоединениия переходит в исходную нерастворимую форму.

Отечественная промышленность выпускает водорастворимые сернистые красители двух типов: берзоли и тиозоли.

3.6 Крашение текстильных материалов из белковых волокон

  - природным белковым волокнам относятся шерсть и шелк. Кератин шерсти и фиброин шелка имеют много общего в химическом составе и строении полимерных макромолекул. Оба волокна обладают амфотерными свойствами за счет наличия в макромолекуле свободных амино- и карбоксильных групп. В связи с этим, в воде они ионизируются с образованием положительно заряженных аминогрупп и отрицательно за­ ряженных карбоксильных групп (H3 N+ —Белок—COO).

Однако, кератин шерсти и фиброин шелка имеют принципиально различную структуру: кератин шерсти относится к редкосшитым полимерам, его макромолекулы имеют а-конфигурацию; фиброин шелка — линейный полимер, макромолекулы которого имеют р-конфигурацию.

Сходство и различие химической природы и пространственного строения белковых волокон определяют выбор красителей для крашения шерсти и шелка.

Шерсть окрашивают кислотными, кислотно-хромовыми, кислотными металлокомплексными (КМК 1:1 и 1:2), а также активными красителями.

Для крашения натурального шелка кислотные и хромовые красители практически не применяются, так как дают неустойчивую окраску. Кроме того, при крашении хромовыми красителями волокно сильно повреждается. В основном шелк окрашивают активными красителями и кислотными металло­ комплексными КМК 1:2. Хорошее качество окраски получают при использовании некоторых прямых красителей. Иногда для крашения шелка применяют кубозоли.

3.6.1 Крашение шерстяных материалов

Шерсть чаще всего окрашивают в виде волокна или гребенной ленты, используя при этом красители, которые дают высокоустойчивые окраски. В полотне окрашивают чаще легкие платьевые ткани.

Кислотные красители. Кислотные красители отличаются высокой яркостью и чистотой окраски, удовлетворительной устойчивостью к мокрым обработкам и светопогоде. Они представлены широкой гаммой цветов и оттенков, хорошо смешиваются между собой. Используют их. в основном, для крашения платьевых тканей.

Кислотные красители являются натриевыми солями органических сульфокислот и относятся, таким образом, к анионным красителям.

Представителем кислотных красителей является кислотный оранжевый светопрочный: или в общем виде Kp-S03Na.

Крашение кислотными красителями ведут в кислой среде. При этом белковое волокно приобретает избыточный положительный заряд:

Анионы красителя взаимодействуют с положительно заряженной аминогруппой волокна за счет электростатического (ионного) взаимодействия, образуя малодиссоциирующую соль:

Помимо ионной связи между красителем и волокном возникают водородные связи и силы Ван-дер-Ваальса.

  - увеличением кислотности среды увеличивается число положительных центров на волокне, и, следовательно, большее число анионов красителя вступает в реакцию солеобразования, повышается скорость сорбции красителя волокном. Однако одновременно возрастает неровнота окраски.

Изменяя кислотность красильной ванны, используя сильные минеральные, слабые органические кислоты или кислые соли, можно управлять скоростью перехода красителей на волокно.

Регулировать процесс крашения возможно также, вводя в красильную ванну нейтральный электролит, чаще всего Эсульфат натрия Na2S04. Анионы электролита S042", обладая меньшими размерами и большей подвижностью по сравнению с анионом красителя, быстрее проникают внутрь волокна и взаимодействуют с положительно заряженными аминогруппами (I). Поскольку анион S042" не обладает сродством к волокну, он постепенно вытесняется анионами красителя (II):

Вследствие этой конкуренции процесс крашения замедляется, и окраска получается более ровной.

Для этой же цели в состав красильной ванны вводят выравниватели — поверхностно-активные вещества (ПАВ) ионогенного (катионактивные, анионактивные) или неионогенного характера. Анионактивные выравниватели действуют так же, как электролиты, то есть конкурируют с анионом красите­ ля. Катионактивные выравниватели образуют с анионом красителя комплексы, которые постепенно разрушаются, высвобождая анион красителя. Неионогенные выравниватели образуют вокруг аниона красителя сольватную оболочку. Во всех случаях процесс перехода красителя в волокно замедляется.

Большое влияние на скорость крашения и ровноту окраски оказывает температура крашения. При повышении её возрастает диссоциация красителя, волокно лучше набухает и облегчается диффузия красителя в волокно. Краситель начинает заметно выбираться шерстяным волокном при температуре 60—70 °С, а при кипении переходит полностью на волокно (красильная ванна становится бесцветной). При температуре ниже 60 °С проникновение красителя в шерстяное волокно затруднено из-за наличия на его поверхности чешуйчатого слоя. Регулировать переход красителя на волокно можно, изменяя скорость подъема температуры от 40 до 100 °С.

Технологический режим крашения определяется выбранным ассортиментом кислотных красителей. В зависимости от степени сродства к волокну они делятся на три группы: хорошо-, средне- и плоховыравнивающие. Под выравнивающей способностью красителей понимают их способность мигрировать с интенсивно окрашенных участков на неокрашенные или светлоокрашенные.

Хорошовыравнивающие красители имеют низкое сродство к волокну, медленно выбираются им из ванны, обладают высокой диффузионной способностью, образуют ровную окраску. Однако полученная окраска неустойчива к мокрым обработкам. Крашение хорошовыравнивающими красителями про­ водят в сильнокислой среде в присутствии серной кислоты.

Плоховыравнивающие красители имеют высокое сродство к волокну, которое обеспечивает быстрое выбирание красителя из ванны и получение окрасок, устойчивых к мокрым обработкам, но выравнивание окраски при этом затруднено. Крашение такими красителями ведут в слабо­кислой среде в присутствии электролита и выравнивателей. Для создания слабокислой среды используют кислые соли: сульфат или ацетат аммония, которые в процессе крашения под действием температуры постепенно разлагаются с вы­ делением кислоты. Например:

Средневыравнивающие красители характеризуются умеренным сродством и средней устойчивостью окраски. Крашение проводят в присутствии уксусной кислоты.

Крашение шерсти кислотными красителями осуществляют, в основном, периодическими способами. Красильная ванна содержит (% от массы волокна):

| - краситель | 0,5 - 6; |
| --- | --- |
| - сульфат натрия | 10; |
| - серная кислота (плотность 1,4)(для хорошовыравнивающих красителей) | 2—4; |
| - уксусная кислота 30 %-ная (для средневыравнивающих красителей | 3—5; |
| - кислые соли (для плоховыравнивающих красителей) | 3—5 . |

Шерсть вначале обрабатывают в растворе, содержащем электролит и кислоту, при температуре 30-40 °С в течение 10-15 мин, затем вводят раствор красителя, постепенно в течение 30-45 мин нагревают красильную ванну до кипения и красят 60 мин. После этого ванну охлаждают и материал тщательно промывают.

Крашение волокна при температуре кипения вызывает его повреждение, что в дальнейшем затрудняет процесс прядения из-за высокой обрывности. Одним из путей снижения деструкции волокна является крашение при пониженной температуре (80-85°С). Предложены различные пути интенсификации процесса крашения: предварительное вакуумирование, применение текстильно-вспомогательных веществ, увеличивающих набухание волокна, применение омагниченной воды. В последнее время все большее распространение получает обработка шерсти низкотемпературной плазмой. Низкотемпературная плазма представляет собой слабоионизированный газ, содержащий положительно и отрицательно заряженные ионы, электроны, а также нейтральные атомы и молекулы в различной степени возбуждения. В низкотемпературной плазме присутствует также интенсивное УФ-излучение. Обработка низкотемпературной плазмой приводит к физическим и химическим изменениям свойств шерстяного волокна, на его поверхности образуется значительное количество микротрещин, увеличивается смачиваемость, капиллярность, а также проницаемость волокна для диффузии красителей. Это позволяет снизить температуру крашения кислотными красителями до 85 °С, обеспечивая наилучшее сохранение свойств шерстяного волокна.

Крашение хромовыми и металлкомплексными красителями

Хромовыми называются кислотные красители, содержащие группировки, способные образовывать с солями трёхвалентного хрома прочные труднорастворимые комплексные соединения. Они окрашивают шерсть так же, как обычные кислотные красители, но с применением хромовых протрав. В результате краситель фиксируется на волокне не только за счёт водородных и ионных сил, но и с помощью координационной связи, что обусловливает высокую прочность окрасок ко всем видам физико-химических воздействий и значительно повышает светостойкость окраски волокна.

При хромировании обычно используют растворы хромпика K2Cr2O7. Восстановителем, переводящим шестивалентный хром в трёхвалентный, может служить само волокно, так как дисульфидные группы цистиновой кислоты, содержащиеся в шерсти, проявляют восстановительные свойства.

На практике применяют три способа крашения шерсти хромовыми красителями:

- с предварительным хромированием перед крашением;

- с последующим хромированием окрашенных тканей;

- крашение с одновременным хромированием.

Хромирование осложняет технологический процесс и приводит к изменению оттенка красителя. Поэтому более перспективными являются металлком-плексные кислотные красители. В молекулы этих красителей атомы металлов, способные образовывать координационные связи, введены ещё на стадии их синтеза. Технология крашения аналогична той, что применяется для обычных кислотных красителей, а результаты крашения подобны хромовым – получаются более прочные окраски по причине образования дополнительных координационных связей и малорастворимых комплексов.

Крашение шерсти активными красителями

- шерстяной отрасли используют активные красители, которые маркируются индексом Ш, например, активный ярко-зелёный 4ЖШ. К таким красителям предъявляются следующие требования:

- реакционная способность красителя по отношению к шерсти должна проявляться в кислой, а не в щелочной среде;

-реакционная способность красителя должна обеспечиваться в условиях, отличных от тех, в которых протекает сорбция красителя;

- степень ковалентной фиксации должна составлять 80–90%;

- ковалентно незафиксированный краситель должен иметь высокое сродство к волокну во избежание резкого снижения прочности окрасок к мокрым обработкам.

Крашение шерсти активными красителями проводится аналогично кислотному крашению при рН=4,5–5 в течение 60–90 минут с целью обеспечения высокой степени фиксации. Для удаления ковалентно не связанного красителя красильный раствор охлаждают до 80оС и нейтрализуют 2–4%-ным раствором аммиака до рН=8–8,5, далее материал промывают в течение 10–15 минут.

3.6.2    Крашение тканей из натурального шёлка

Изделия из натурального шёлка окрашиваются кислотными, активными, прямыми красителями и кубозолями.

Шёлк могут окрашивать кислотные красители всех групп, но большинство из них дают недостаточно устойчивые окраски. Наилучшие результаты получают при использовании кислотных металл-комплексных красителей. Механизм и технология крашения аналогичны крашению шерсти.

Для крашения изделий из натурального шёлка пригодны около 30 марок прямых светопрочных красителей, которые позволяют получать на изделиях из натурального шелка достаточно яркие и устойчивые окраски. Крашение осуществляют периодическим способом при температуре 90оС в нейтральной или слабощелочной среде, применяя умягчённую воду.

Наиболее прочные окраски дают активные красители. Крашение начинают в нейтральной среде и только в конце процесса вводят раствор соды, чтобы обеспечить образование ковалентной связи красителя с волокном. Завершают

процесс мыловкой горячим раствором моющих средств при температуре 80оС с целью удаления гидролизованного красителя и окончательной промывкой в воде. Температура крашения зависит от свойств красителя.

Прямые красители, особенно прямые светопрочные, широко применяются для крашения тканей из натурального шелка, поскольку образуют окраски более прочные, чем кислотные красители.

Химизм фиксации прямых красителей целлюлозой и белковым волокном различен. При крашении натурального шелка между красителем и волокном образуются солевые связи, что обуславливает получение достаточно устойчивых окрасок. Этому способствует и линейное строение фиброина шелка:

Крашение проводят в нейтральной или слабощелочной среде в присутствии мыла 50 %-ного (2-3 % от массы ткани) при температуре 90 °С. Для получения средних и темных тонов в ванну добавляют сульфат натрия в количестве 10—20 % или хлорид натрия 5-10 %.

Ряд прямых красителей плохо выбирается шелком в нейтральной среде. В этом случае крашение проводят в присутствии уксусной или муравьиной кислоты (2-5 % от массы материала) и сульфата натрия (10-20 % от массы материала). Более полно эти красители выбираются при замене кислоты кислыми солями — уксуснокислым или сернокислым аммонием. Обработку начинают в теплой ванне, постепенно нагревают ее до 90 °С и красят при этой температуре 45-60 мин. Затем окрашенную ткань промывают и для повышения устойчивости окраски обрабатывают препаратом ДЦУ.

Активные красители Крашение натурального шелка активными красителями проводят в слабощелочной среде. В состав красильной ванны входит краситель, сульфат натрия (20 г/л), карбонат натрия (2 г/л). Оптимальная температура крашения для дихлортриазиновых красителей (с индексом X) - 20-50 °С; для монохлортриазиновых (без индекса) и винилсульфоновых (с индексом Т) красителей — 70 °С. Начинают крашение в нейтральной среде, через 30—40 мин вводят раствор карбоната натрия (кальцинированной соды) и красят еще 30—40 мин. После крашения ткань промывают холодной водой, мылуют в растворе ПАВ (1—2 г/л) при температуре 85—90 °С и снова промывают.

Для крашения шелка можно использовать кубозоли. Крашение кубозолями проводят в кислой среде (2—4 %уксусной кислоты 30 %-ной). При этом между красителем и волокном возникает ионная связь. Для того, чтобы избежать преждевременного окисления кубозолей, в ванну вводят небольшое количество восстановителя. Температура крашения — 90 °С. Проявление окраски проводят по хроматному способу. Образовавшийся пигмент кубового красителя фиксируется за счет образования водородных связей и сил межмолекулярного взаимодействия. Завершают крашение операцией «оживка» для восстановления блеска волокна.

Расцветки кислотными красителями на материалах из натурального шёлка не обладают светостойкостью и недостаточно устойчивы к мокрым обработкам, но они просты для воспроизведения и дают очень яркие окраски.

3.7 Крашение тканей из синтетических волокон и ацетатного шёлка

Синтетические волокна и ацетатный шёлк практически не окрашиваются ранее рассмотренными классами красителей по причине высокой степени кристалличности и гидрофобности. Для их крашения были специально синтезированы дисперсные красители.

Крашение дисперсными красителями

По химическому строению дисперсные красители относятся к полярным органическим соединениям, малорастворимым в воде. Поскольку их молекулы не содержат сульфо- и карбоксильных групп, в водных растворах они не диссоциируют на ионы, поэтому не несут на себе заряда. Ограниченная растворимость (0,1 – 150мг/л) обусловлена наличием в малых по размерам молекулах сильнополярных групп (–NH2, –N(C2H4OH)2, –OH, –OCH3 и др.). Растворимость красителей увеличивается при температуре выше 80оС и в присутствии поверхностно-активных веществ. Красители имеют высокую температуру плавления и склонны к сублимации, то есть обладают способностью при нагревании переходить в газообразное состояние.

Растворы красителей данного типа представляют собой высокодисперсные системы, в которых частицы красителя находятся как в мономолекулярной (растворимой), так и в твёрдой фазах. Таким образом, крашение всегда проводят в насыщенных при заданной температуре растворах. Чем выше степень дисперсности красителей в выпускной форме, тем устойчивее суспензия и тем более насыщенную и ровную окраску можно получить. По мере поглощения волокном молекул красителя, в раствор переходит дополнительное количество красящего вещества. Красители удерживаются на волокне за счёт межмолекулярных сил Ван-дер-Ваальса и водородных связей.

С целью повышения скорости диффузии дисперсных красителей в высококристаллические синтетические полимеры крашение проводят при высоких температурах, оптимальных для каждого материала в зависимости от его химической природы, или в присутствии специальных веществ, вызывающих набухание волокна или снижающих степень его кристалличности.

Дисперсные красители находят широкое применение в крашении и печатании текстильных материалов из ацетатных, полиамидных и полиэфирных волокон, проявляющих свойства термопластичности. В связи с этим температура крашения должна превышать температуру стеклования указанных волокон.

Крашение тканей проводят как периодическим, так и непрерывным способами, при этом возможны следующие варианты организации процессов: окрашивание из водных дисперсий, из растворов органических растворителей, с использованием термического способа фиксации красителя, а также с применением в качестве рабочей среды паров органических растворителей. Наибольшее применение получили способы крашения из водных дисперсий.

Крашение из водных дисперсий периодическим способом проводят следующим образом. Перед крашением ткань обрабатывают в растворе ПАВ при температуре 40 – 45оС в течение 10 минут. Затем в эту же ванну вводят суспензию красителя и обрабатывают материал при оптимальной температуре, зависящей от природы волокна. При крашении ацетатных волокон она не должна превышать 85оС, чтобы не допустить поверхностного омыления волокна. Полиамидные волокна окрашивают при кипении, а полиэфирные – при120 – 130оС в специальных автоклавах, работающих под давлением. Повысить восприимчивость синтетических и ацетатных волокон к дисперсным красителям можно за счёт использования интенсификаторов. Их введение в раствор позволяет проводить процесс крашения полиэфирных волокон на традиционном оборудовании при температурах кипения красильного раствора. В качестве интенсификаторов используют органические вещества: фенолы, хлорбензол, бензойную и салициловую кислоты. Интенсификатор способствует растворению красителя, образует с ним комплекс, который легче проникает в структуру материала, выполняя функции переносчика красителя из раствора на волокно. Кроме того, интенсификатор вызывает набухание волокна, разрыхляет и пластифицирует его, увеличивая количество доступных активных групп, на которых может фиксироваться краситель. Однако следует иметь в виду, что интенсификаторы, как правило, являются токсичными веществами и снижают светостойкость окрасок. После крашения ткань промывают тёплой и холодной водой. При промывке окрашенных полиэфирных волокон производят их обработку щелочным раствором восстановителя с целью удаления поверхностно-фиксированного красителя и повышения прочности окрасок.

Из непрерывных способов наибольшее распространение получило термозольное крашение, включающее следующие стадии: плюсование ткани водной суспензией красителя при температуре 80оС, промежуточную сушку до 30%-ной остаточной влажности, окончательную сушку и термическую обработку при 200–210оС в течение 30 – 90 секунд.

Для крашения тканей из полиамидных волокон, кроме дисперсных красителей, можно использовать прямые, кислотные и активные красители. Колорирование проводят по механизму и технологии, применяемой для крашения белковых волокон. Кроме того, для полиамидов созданы специальные дисперсные активные красители, которые не имеют групп, придающих им растворимость, но содержат активные атомы, обеспечивающие образование ковалентной связи с волокном.

Крашение полиакрилонитрильных волокон катионными красителями

Дисперсные красители образуют на ПАН-волокнах малоинтересную в колористическом отношении окраску. В результате, для их крашения были созданы специальные красители, которые получили название катионных. В отличие от ранее рассмотренных анионных красителей, окрашенные частицы которых заряжены отрицательно, катионные красители в водных растворах диссоциируют с образованием катиона – положительно заряженной частицы:

RN+Cl–RN+ + Cl– .

В результате красители выбираются из раствора отрицательно заряженными карбоксильными группами ПАН-волокна за счёт сил электростатического притяжения и фиксируются на материале с образованием ионной химической связи:

ПАН – СОО–Н+ + R	N+Cl–	ПАН – СОО–N+	R + HCl.

Катионные красители для ПАН-волокон образуют на них яркие окраски практически полной цветовой гаммы, устойчивые к физико-химическим воздействиям. Крашение материала проводят в присутствии кислоты и нейтрального электролита. Они необходимы для получения равномерных окрасок. Кислота подавляет диссоциацию карбоксильных групп волокна, замедляя переход красителя из раствора. Чтобы не допустить полной нейтрализации отрицательных зарядов и прекращения за счёт этого процесса крашения, часть кислоты заменяется нейтральным электролитом. Положительно заряженные ионы электролита конкурируют с катионами красителя за возможность взаимодействия с диссоциированными карбоксильными группами. Это замедляет процесс перехода красителя на волокно и делает окраски более равномерными. Ввиду того, что сродство катионных красителей к ПАН-волокнам очень велико, а скорость диффузии замедлена по причине высокой кристалличности и гидрофобности волокна, для получения прочных и равномерных окрасок необходимо:

-  хорошо растворить краситель (этому способствует введение враствор кислоты);

- создать условия, соизмеряющие скорость процессов сорбции и

- диффузии; - выдержать оптимальный температурный режим крашения.

Крашению катионными красителями в основном подвергают волокно, из которого вырабатывают камвольные ткани, окрашенную пряжу или трикотажные полотна.

При крашении по периодическому способу в состав красильного раствора вводят краситель, уксусную кислоту до рН = 4,5 и электролит (Na2SO4). Крашение ведут по ступенчатой температурно-временной программе: начинают при 60оС и красят в течение 10 минут, затем в течение 20 минут раствор нагревают до 80оС. При этой температуре ПАН-волокно по причине термопластичности способно переходить в расстеклованное высокоэластическое состояние и поглощать краситель. Далее раствор медленно (70 – 80 минут) нагревают до кипения и окрашивают материал ещё 45 – 60 минут. После крашения раствор медленно охлаждают до 70оС с целью сохранения упругоэластичных свойств волокна и проводят промывку холодной водой.

Для повышения равномерности окраски помимо электролитов можно использовать специальные высокомолекулярные выравниватели катион- или анионактивного характера. Для интенсификации процессов крашения и печатания используют ускорители (резорцин, этиленкарбонат и др.), которые снижают температуру стеклования волокна.

3.8 Крашение тканей из смеси волокон

Для выработки смесовых тканей используют комбинации из двух – трех видов натуральных и химических волокон, окрашиваемых различными типами красителей. Крашение готовых изделий в этом случае либо вообще невозможно, либо требует специальных условий.

Часто крашение волокон смеси проводят раздельно, а затем вырабатывают пряжу или ткань (меланжевую, камвольную). Раздельное крашение волокон применяется также при выработке тяжёлых плотных тканей (например, джинсовых), колорирование которых в готовом виде затруднено.

При окрашивании готовых материалов из смеси волокон необходимо соблюдать особые требования.

- Использовать по возможности класс красителей, одинаково пригодный для крашения всех компонентов смеси. При этом краситель должен давать окраски, близкие по интенсивности, яркости, устойчивости к физико-химическим воздействиям, на всех составляющих смеси. Например, для хлопковискозных тканей можно использовать прямые, кубовые и активные красители; для смеси шерсти или шёлка с полиамидными волокнами – кислотные красители.

- В случае отсутствия общего класса красителей каждая составляющая должна окрашиваться красителем, наиболее пригодным для данного волокна, в условиях, не повреждающих остальные компоненты смеси. Например, для крашения тканей из хлопкополиэфирных волокон можно использовать композиции кубовых и дисперсных красителей; для тканей из шерсти и нитрона – смесь кислотных и катионных; для шерсти с лавсаном – кислотные и дисперсные красители. В то же время закрашивание целлюлозных волокон в смеси с шерстью кубовыми красителями невозможно, так как щелочные растворы восстановителей разрушают шерсть.

- Классы красителей, выбранные для колорирования, должны соответствовать друг другу по цвету, оттенку, яркости и прочности. Например, применение прямых и дисперсных красителей для крашения хлопколавсановых тканей нецелесообразно, так как красители обладают различной яркостью и устойчивостью окрасок.

- Крашение компонентов смеси можно производить в одной ванне или последовательно в различных красильных растворах.

3.9 Интенсификация процессов крашения

Интенсификация процессов крашения может осуществляться по нескольким направлениям: 1) путем интенсификации пропитки текстильных материалов красильными растворами; 2) за счет интенсификации фиксации красителей на волокне; 3) путем применения технологий крашения, основанных на использовании неводных и смешанных растворителей; 4) путем применения новых физических приемов активизации процессов крашения.

Одним из эффективных способов интенсификации процессов пропитки текстильных материалов красильным раствором является повышение его смачивающей и пропитывающей способности в результате введения соответствующих текстильно-вспомогательных веществ, например, алифатических спиртов (этилового, пропилового, изопропилового). Этот прием позволяет окрашивать даже суровые плотные хлопчатобумажные ткани в более темные тона, чем при крашении мерсеризованной ткани с использованием традиционного рецепта красильной ванны.

Для быстрой и равномерной пропитки текстильного материала красильным раствором целесообразно предварительно удалить из материала воздух. В частности, с помощью предварительного вакуумирования.

Преимущества вакуумной технологии в максимальной степени реализуются при крашении тяжелых и плотных, а также суровых тканей. Весьма эффективно использование вакуума при крашении текстильных материалов в паковках (пряжа, ровница, ткани в навоях) в аппаратах периодического действия. При этом не только интенсифицируется процесс крашения, но и снижается неравномерность крашения между внутренними и наружными слоями паковки.

Пропаривание текстильного материала насыщенным водяным паром в течение 1—3 с перед пропиткой красильным раствором создает эффект, аналогичный вакуумированию. Пар с избыточным давлением вытесняет воздух из материала.

Примерно такое же действие производит предварительный прогрев текстильного материала при температуре 160—190 °С перед пропиткой красильным раствором. В наибольшей степени интенсифицирующий эффект проявляется при крашении суровых тканей.

Достаточно эффективным является предварительное увлажнение хлопчатобумажных тканей, реализуемое путем пропитки ткани водой. При крашении ткани, содержащей 30 % влаги, наблюдается максимальная степень набухания волокна, в результате чего оно лучше окрашивается водорастворимыми красителями.

Интенсификациия фиксации красителей может осуществляться за счет новых способов подвода тепла. К ним относится сопловой обдув текстильного материала при термообработке. Возможно использование на стадии термофикации инфракрасного излучения, которое обеспечивает быстрый нагрев ткани, а также активацию волокнообразующего полимера и молекул красителя. Этот принцип лег в основу работы универсальной радиационной термокамеры УРТК.

Фиксацию красителей на волокне можно ускорить и путем введения в водную красильную ванну органических растворителей. Наиболее часто применяют ди- и трихлорбензолы, оксидифенил, ароматические кислоты и их эфиры, ароматические сложные эфиры фенола, диметилформамид, производ­ ные полиэтиленгликолей, этилцеллозоль и другие.

К числу технологий крашения, основанных на использовании неводных и смешанных растворителей, можно отнести пропитку текстильного материала непосредственно перед крашением жидким аммиаком. Такая обработка позволяет повысить скорость диффузии красителя в 1,7—2 раза, а также увеличить скорость взаимодействия целлюлозы с активными красителями в 1,2—1,7 раза вследствие сильной ионизации ее гидроксильных групп и структурных изменений. Однако, широкое внедрение жидко-аммиачной технологии сдерживается трудностями создания соответствующего оборудования.

Более распространена азеотропная технология, основанная на использовании в качестве фиксирующей среды паров азеотропных смесей органических растворителей и воды. Пластифицирующее действие таких смесей на волокна и повышение растворимости красителей обеспечивают достаточно полную фиксацию красителей различных смесей на тканях из химических, природных волокон и их смесей за 2—6 мин обработки при температуре 100 °С. При увеличении температуры азеотропной фиксирующей среды до 140—150 °С время обработки сокращается до 2—3 мин. Для осуществления азеотропной технологии создан универсальный азеотропный зрельник ЗЗУ—4/260, обеспечивающий температурный режим в диапазоне 100—180 °С в азеотропной и водно-паровой средах.

Среди физических приемов интенсификации процессов крашения можно отметить высокочастотный или микроволновой нагрев текстильного материала, использование ионизирующих излучений высоких энергий, низкотемпературной плазмы и магнитных полей.

При высокочастотном нагреве объем материала прогревается равномерно и в десятки раз быстрее, чем при нагреве от внешних источников тепла. Кроме того, под влиянием высокочастотного излучения происходит повышение степени дисперсности, активация красителей и пластификация текстильного материала.

качестве ионизирующих излучений высокой энергии предполагается использовать гамма-кванты или поток быстрых электронов (бета-радиация), которыми будет обрабатываться текстильный материал после пропитки в водном красильном растворе.

Использование низкотемпературной плазмы обеспечивает активацию поверхностного слоя волокон под воздействием атомов и метастабильных молекул газа и ультрафиолетового излучения плазмы, в результате чего на поверхности синтетических волокон образуется развитая пористая структура. Это повышает смачиваемость текстильных материалов, что способствует более эффективной пропитке их растворами красителей.

Магнитные поля позволяют активировать водные красильные растворы вследствие изменения структуры воды. Магнитная обработка способствует увеличению выбираемости красителей текстильным материалом на 5—40 %, возрастает реакционная способность активных красителей. При непрерывных способах крашения магнитную обработку красильного раствора целесообразно проводить непосредственно во время пропитки текстильного материала.

3. Контрольные вопросы

- Физико-химическая сущность процесса крашения с позиций диффузионной кинетики.

- Волокнообразующие субстраты как объект крашения

- Особенности влияния среды крашения и печатания на протекание диффузионно-сорбционных процессов.

- Способы и методы проведения процессов крашения

- Химическая сущность фиксации красителей.

6. Дайте техническую классификацию и номенклатура красителей.

7. Классы красителей и особенности их применения, регулирование процессов крашения

8.Интенсификация процессов крашения с целью уменьшения остаточного содержания красителей в сточных водах.

9. Механизм процесса крашения. Природа физико-химических связей между красителем и волокном.

## 10. Приготовление красильных растворов.

## 11. Крашение и печатание прямыми красителями.

## 12. Влияние электролитов и температуры на процесс фиксации красителей.

## 13. Крашение кислотными красителями и их отличительные особенности.

## 14. Технологические режимы крашения шерсти в виде волокна и чесаной ленты.

## 15. Режимы и рецептура крашения в зависимости от ее вида.

## 16. Способы крашения активными красителями: технология, оборудование, рецепты, режимы.

## 17. Способы крашения кубовыми красителями.

## 18. Восстановление, окисление их на волокне и в растворе.

## 19. Фиксации различных классов красителей на текстильных субстратах.

4. Заключительная отделка текстильных материалов

Основной целью заключительной отделки является придание текстильным материалам целого ряда таких свойств, как,   например,   повышенная   износостойкость,   несминаемость, безусадочность, водоупорность, огнестойкость, сопротивление истиранию, стойкость к действию плесени и микроорганизмов, а также получение на тканях эффектов стойкого тиснения, устойчивого блеска и др. Помимо этого при заключительной отделке ткань разглаживают, придают ей требуемую ширину, а в отдельных случаях подвергают стрижке и наждачной обработке либо по всей поверхности с целью придания легкой ворсистости, либо в виде продольных и поперечных полос, образующих своеобразный рисунок на поверхности ткани.

В соответствии со сказанным все операции при заключительной отделке тканей можно подразделить на механические и химические. Операции механического цикла отделки, включающие ширение ткани, обработку ее на отделочных каландрах, стригальных, наждачных и тканеусадочных машинах, здесь не рассматриваются. Операции же химического цикла отделки в настоящее время основываются на применении различных типов отделочных препаратов, которые можно подразделить на две большие группы.

- механическим относятся: обезвоживание и сушка, придание определенных размеров (ширение) с одновременной правкой утка на сушильно-ширильных машинах; разглаживание, придание серебристого эффекта, «лаке» или тиснения путем обработки тканей на каландрах различных типов; механическое (принудительное) усаживание тканей для стабилизации их линейных размеров; декатировка, ворсование, укладка и завивка ворса и ряд других операций.

- химическим процессам отделки относятся операции, предусматривающие нанесение на ткань различных составов — аппретов — с целью улучшения их потребительских свойств или придания новых специфических свойств.

Характер заключительной отделки определяется прежде всего ассортиментом и назначением данного вида ткани и во многом зависит от природы волокна, из которого она изготовлена. Так, тканям для верхней одежды придают устойчивость к механическим воздействиям, износостойкость, малосминаемость, наполненность, устойчивость к светопогоде, стиркам, химчисткам, часто гидрофобность. Бельевые ткани должны обладать высокой гидрофильностью и износостойкостью. Мебельным, декоративным тканям придают устойчивость к истиранию, свету, огнезащитные и грязеотталкивающие свойства. Технические ткани (палаточные, брезентовые и др.) должны быть водонепроницаемыми, светостойкими, устойчивыми к действию микроорганизмов.

Отделка тканей из различных волокон имеет специфические особенности и неодинаковую целевую направленность, поэтому в дальнейшем физико-химическая сущность и назначение процессов отделки будут рассматриваться по видам волокнистых материалов.

4.1. Отделка тканей из целлюлозных волокон

Несмотря на многие преимущества хлопчатобумажных, вискозных штапельных и льняных тканей перед другими материалами, они обладают и существенными недостатками. В частности, эти ткани недолговечны, легко сминаются, обладают склонностью усаживаться при стирках. Эти недостатки могут быть устранены путём нанесения на ткань соответствующих отделочных препаратов, выбор которых определяется способом отделки.

Основными операциями заключительной отделки тканей из целлюлозных волокон являются: аппретирование, придание стандартной ширины и каландрирование.

Аппретирование тканей

Аппретирование производится с целью улучшения внешнего вида ткани, повышения её износостойкости и придания специальных свойств. Обязательными операциями технологического процесса аппретирования являются пропитка ткани соответствующим составом и последующая её сушка. Для некоторых видов отделок необходима дополнительная термическая обработка. Вид отделки и её качество зависят от назначения ткани, сообщаемых эффектов, степени закрепления аппрета на волокне, устойчивости к стиркам, химической чистке и другим воздействиям.

Для аппретирования хлопчатобумажных и льняных тканей наиболее широко используются крахмальные аппреты, в состав которых входят расщеплённый (частично переведенный в растворимую форму) крахмал, мыло, глицерин, вода и иногда мягчители. При аппретировании бельевых полотен и тканей с белоземельным рисунком для повышения степени белизны фона применяют ультрамарин или оптические отбеливающие вещества (ООВ). Крахмальные аппреты вымываются из ткани в процессе стирки, одновременно с этим исчезает и приданный эффект – наполненность, жёсткость, гладкость.

В связи с этим более эффективными являются малосмываемые аппреты, которые, выполняя функции крахмала, достаточно прочно удерживаются на волокне при стирках. Они также улучшают внешний вид тканей, придают им необходимую упругость, шелковистость, значительно повышают стойкость материала к истиранию, создают условия для удобства раскроя полотна и пошива изделия.

- качестве малосмываемых аппретов используют:

- термопластичные полимеры (отделка МАПС – малосмываемый аппрет с применением пластичных смол);

- термореактивные полимеры (отделка МАРС – малосмываемый аппрет реактивными смолами);

- акриламиды (CH2 = CH – CO – NH2), которые, обладая ненасыщенной двойной связью, способны легко полимеризоваться и реагировать с подвижными атомами водорода гидроксильных групп целлюлозы.

Аппреты на основе термопластичных смол

Термопластичные полимеры представляют собой высокомолекулярные соединения, получаемые по реакции полимеризации и имеющие химическое строение соответствующее общей формуле:

| CH2 |  | CX |  |  | CH2 |  | CX |  |  |  |  | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |
|  |  | R |  |  |  |  | R |  |  |  |  |  |  |

Если в этой структурной формуле X и R заменить конкретными группами, то можно получить некоторые ВМС, наиболее часто используемые для получения на тканях малосмываемых аппретов:

|  | Х |  | R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиэтилен | Н |  | Н |  |  |  |  |
| Поливинилхлорид | Н |  | –Cl |  |  |  |  |
| Поливинилацетат | Н | – ОСОСН3 |  |  |  |  |  |
| Полистирол | Н |  |  |  |  |  |  |
| Поливиниловый спирт | Н | – ОН |  |  |  |  |  |
| Эфиры ПВС | Н | – ОCnН2n-1 |  |  |  |  |  |
| Эфиры полиакриловой кислоты | Н | – COОCnН2n-1 |  |  |  |  |  |
| Эфиры полиметилакриловой кислоты | СН3 | – COОCnН2n-1 |  |  |  |  |  |

Указанные ВМС нерастворимы в воде и при отделке тканей применяются в форме высокодисперсных эмульсий – латексов. При нанесении на ткань они образуют на её поверхности прозрачные высокоэластичные плёнки, которые обладают высокой адгезионной способностью по отношению к целлюлозе.

При использовании латексов для аппретирования тканей их разбавляют водой до концентрации 2 – 5% в пересчёте на сухую смолу. Чем тоньше плёнка, тем выше её сцепляемость с волокном. Для смягчения образующейся на ткани плёнки в состав аппрета рекомендуется вводить специальные добавки – ализариновое масло, стеарокс и моющие ПАВ. Технологический процесс обработки включает пропитку ткани составом на основе латекса, отжим и сушку.

Для аппретирования бельевых и белоземельных тканей наилучшие результаты даёт полиметилметакриловый латекс (ПММА):

CH3

CH2	C	.

COCH3	n

Он представляет собой эмульсию белого цвета с концентрацией сухого вещества 30 – 33% и образует на ткани прозрачную эластичную плёнку, повышающую её белизну. Концентрация латекса в пропиточном растворе – 50 – 100 г/л, мягчителя – 2 – 3 г/л. При аппретировании мокроотжатой ткани концентрацию ПММА повышают до 160 г/л. Для повышения белизны материала в состав аппрета целесообразно вводить ООВ, из расчёта 0,2 – 0,3 г/л. Температура пропиточной ванны 20 – 25оС, отжим – 70 – 80%. Для аппретирования окрашенных и набивных тканей рекомендуется применять латекс СВХ. Он образует на ткани прочную, эластичную желтоватую плёнку. Наиболее высокую сопротивляемость истиранию сообщает тканям латекс СКС-30, получаемый сополимеризацией бутадиена со стиролом. После аппретирования устойчивость к истиранию возрастает в 5 и более раз. Если в раствор в качестве наполнителя ввести измельчённый порошок окиси кремния, то ткань приобретает дополнительную плотность и добротность, а её износоустойчивость увеличивается в 15 раз. Подобному виду отделки подвергают материалы, предназначенные для пошива спецодежды. В последнее время в качестве аппретирующих веществ наиболее часто используют полиэтиленовую и поливинилацетатную эмульсии. Они обеспечивают устойчивую к стиркам отделку, повышающую прочность ткани на разрыв и истирание.

Применение латексов связано и с некоторыми недостатками. Они постепенно налипают на оборудование, образуют плотные трудноудаляемые наросты, являющиеся причиной образования на тканях определённого вида брака.

Аппреты на основе термореактивных смол

- отличие от термопластичных полимеров (ТПП), которые являются готовыми высокомолекулярными соединениями, термореактивные смолы синтезируются непосредственно на ткани при её обработке предконденсатами термореактивных смол.

Особенностью предконденсатов смол является наличие в их молекулах как минимум двух реакционноспособных групп. В результате они могут взаимодействовать друг с другом по реакции поликонденсации и образовывать высокомолекулярную смолу. Кроме того, они могут выполнять функцию «связующего» вещества, взаимодействуя одной из реакционных групп с волокном, а другой – с высокомолекулярным аппретом. В результате аппрет прочно фиксируется на волокне за счёт образования ковалентных химических связей. Следовательно, отделочные препараты на основе термореактивных смол являются более устойчивыми к стиркам, чем латексы.

Из веществ, которые можно использовать для получения малосмываемых аппретов за счёт синтеза термореактивной смолы на волокне, можно назвать следующие: карбамол, гликазин, метазин

4.2 Придание тканям стандартной ширины и исправление перекосов уточных нитей

Технологический процесс заключительной отделки тканей из целлюлозных волокон не исчерпывается нанесением аппретов. Следующей отделочной операцией является исправление перекосов уточных нитей и придание полотну стандартной ширины путём обработки на ширильной машине.

Ширильные машины используются на различных переходах отделочного производства. Они входят в состав мерсеризационных, аппретурно-отделочных линий или используются обособленно для ширения и исправления перекосов полотна при подготовке тканей к печатанию и на стадии заключительной отделки.

Известно, что в процессах мокрых обработок в результате внешних воздействий ткань вытягивается по длине и усаживается по ширине. В результате её плотность по утку несколько снижается, а по основе – растёт. Если ткань в процессе обработки испытывает неравномерное натяжение, то на ней появляются диагональные или дуговые перекосы. Подобные дефекты исправляются на ширильных машинах. Принцип действия ширильных машин    основан на захвате кромок ткани специальными приспособлениями – клуппами, установленными на двух бесконечных цепях. Они прочно удерживают полотно при его перемещении в машине. Цепи движутся по направляющим рамам станины и могут раздвигаться до необходимой ширины. Цепное поле делится на участки ввода (цепи сближаются с целью облегчения захвата кромок ткани, а затем расходятся до необходимой ширины), стабилизации (цепи движутся параллельно для фиксации достигнутой ширины), вывода (цепи вновь несколько сближаются для обеспечения выпуска кромок из клупп).

В зависимости от конструкции различают ширильные машины с игольчатыми и ножевыми клуппами. При захвате ткани ножевыми клуппами кромка удерживается стальными пластинами (ножами), на игольчатых машинах кромка насаживается на два ряда игл, расположенных в шахматном порядке, с помощью специального механизма накалывания.

  - процессах заключительной отделки ширение, как правило, совмещают с сушкой и термообработкой аппретированной ткани. Для этого используют сушильно-ширильные машины, в которых цепное поле устанавливается в туннеле сопловой воздушной сушилки.

Сушильно-ширильные машины с игольчатыми клуппами снабжены механизмом опережения, позволяющим вводить ткань в машину с несколько большей скоростью, чем скорость движения цепей. В результате ткань накалывается на иглы мелкими складками, что облегчает процесс ширения и обеспечивает естественную усадку полотна за счёт сближения уточных нитей. Таким образом, при последующей эксплуатации изменения линейных размеров материала не происходит.

На ширильных машинах с ножевыми клуппами	одновременно с ширением исправляются диагональные перекосы утка, что достигается с помощью специальных автоматических устройств правки утка (АПУ). В результате движение одной из цепей ускоряется или замедляется в направлении, противоположном перекосу. При ширении сухих тканей их необходимо немного увлажнить, что улучшает качество и ровноту обработки. В этом случае ширильные машины агрегируют с увлажняющими камерами форсуночного или запарного типа.

Перекосы уточных нитей можно исправить также с помощью специальных установок – УИП (исправители перекосов утка), которые способны устранять как диагональные, так и дуговые или комбинированные перекосы.

Таким образом, обработка на ширильных машинах позволяет выпускать ткани со свойствами, не допускающими образования брака в швейном производстве. В процессе ширения фиксируется стандартное состояние ткани: ширина в соответствии с ГОСТ, равномерная плотность, отсутствуют перекосы; полотно разглаживается и приобретает товарный вид.

4.3 Придание тканям малосминаемости, малоусадочности и формоустойчивости

Малосминаемость текстильных материалов обуславливается способностью их восстанавливать исходную формуирасправлять складки после прекращения действия сминаю щей нагрузки.

Сминаемость характеризуется углами восстановления ткани после ее смятия по основе и утку или суммой этих углов в градусах (СУР — суммарный угол раскрытия). Максимально возможная малосминаемость при измерении по основе или утку равна 180 °. Для необработанной хлопчатобумажной ткани она составляет 70—85 °. Показатель малосминаемости может быть определен в сухом и мокром состоянии ткани.

Устойчивость тканей к смятию зависит, в первую очередь, от упруго-эластических свойств волокон, определяемых их химическим строением, молекулярной и надмолекулярной структурой. Особенно чувствительны к смятию изделия из целлюлозных и гидратцеллюлозных волокон.

При рассмотрении структуры целлюлозы выделяют кристаллические (микрокристаллические) и аморфные области. Кристаллические области, образованные плотно упакованными микрофибриллами или кристаллитами, способны лишь к очень малым обратимым упругим деформациям, они практически недеформируемы.

  - аморфных областях расположение макромолекул менее упорядочено, они могут необратимо перемещаться однаотносительно другой под влиянием внешних механических воздействий. При этом перераспределяются межмолекулярные водородные связи, фиксируется новое взаимное расположение макромолекул. Это обусловливает пластический характер деформаций.

Подвижность макромолекул на границе между кристаллическими и аморфными областями существенно снижается, возникают лишь обратимые эластические деформации. При действии нагрузки не наблюдается смещения структурных элементов волокна. Возникающие в результате нагрузки внутренние напряжения после ее снятия возвращают макромолекулы в исходное положение.

Таким образом, для придания малосминаемости и формоустойчивости целлюлозным материалам необходимо повысить их упруго-эластические свойства. Это может быть достигнуто:

  - подбором определенных волокон для данного изделия, например, использованием смеси целлюлозных и полиэфирных волокон, обладающих высокими эластическими свойствами. Так, текстильные материалы, содержащие 33 % целлюлозных волокон и 67 % полиэфирных, сохраняют формо-устойчивость в процессе эксплуатации. Большое значение имеет величина крутки пряжи и характер переплетения. При большой крутке волокна напряжены, сминаемость увеличивается. Ткани сложного переплетения, изготовленные из пряжи небольшой крутки, сминаются в меньшей степени;

  - образованием синтетической смолы в аморфных субмикроскопических областях волокон;

  - образованием межмолекулярных связей (сшивок) между фибриллами и макромолекулами целлюлозного волокна с помощью би- или полифункцио-нальных соединений.

Следует отметить, что образование ковалентных попе речных связей между макромолекулами целлюлозы сказывается не только на упругоэластических свойствах, но и на механической прочности ткани.

При отделке текстильных материалов из гидратцеллюлозных волокон по мере увеличения содержания в них термореактивной смолы (до 10-12 %) происходит

возрастание механической прочности материалов, и только при концентрации больше 12 % механическая прочность падает.	*

При обработке же материалов из природной целлюлозы(хлопок) падение прочности начинается сразу. Это можно объяснить тем, что введение химических поперечных связей между смежными макромолекулами гидратцеллюлозы существенной уменьшает их подвижность, в то время как макромолекулы при родной целлюлозы благодаря высокой плотности упаковки макромолекул и образованию новых химических связей утрачивают способность скользить относительно друг друга.

При малосминаемой отделке снижается и прочность к истиранию, особенно в вискозно-штапельных тканях. Это связано с тем, что действие истирающей нагрузки сводится не к расщеплению, а к постепенному отрыву выступающих из ткани кончиков волокон.

Для сообщения хлопчатобумажным и вискозным штапельным тканям свойств малосминаемости и малоусадочности используют предконденсаты термореактивных смол трех типов: формальдегидсодержащие препараты с высоким содержанием формальдегида — карбамол ЦЭМ, карбамол ГЛ, метазин, карба-мол (без марки); с низким содержанием формальдегида — отексид НФ, отексид Д—2, фортекс, флир; бесформальдегидные препараты — отексид БФ.

Появление бесформальдегидных препаратов и препаратов с низким содержанием формальдегида связано с ужесточением норм по содержанию свободного формальдегида на ткани.

Ткани пальтового и костюмного ассортимента могут содержать не более 1000 мкг/г (ррт*) формальдегида (возможно применение карбамола ГЛ, ЦЭМ, метазина); ткани плательно-блузочного ассортимента и сорочек — до 300 мкг/г (ррт); ткани для нательного и постельного белья, в том числе для детей старше 1 года - до 75 мгк/г (ррт), ткани для детей до 1 года не должны содержать формальдегид.

Однако препараты последнего поколения обладают значительно меньшей активностью и поэтому требуют большей длительности операций термофиксации и применения высокоактивных каталитических систем.

Формальдегид содержащие препараты можно разделить на две группы:

  - образующие в процессе поликонденсации гомополимеры в массе волокна;

- бифункциональные соединения, образующие поперечные связи (сшивки) с макромолекулами волокнистого полимера.

К первой группе относятся диметилолмочевина (карбамол - 40 %-ная водная паста) и три метилол меламин (метазин):

Ко второй группе относятся диметилолэтиленмочевина - карбамол ЦЭМ и диметилолдигидроксиэтиленмочевина (ДМДГЭМ) - карбамол ГЛ:

При обработке ткани препаратами первой группы в процессе термообработки (~150 °С) в кислой среде протекает реакция поликонденсации с образованием в структуре волокна смолы, образуется трехмерный полимер, связанный с волок ном в основном водородными связями. Одновременно возможно образование ковалентной связи с целлюлозой Целл - 0 - С Н 2 - Ж .

На примере диметилолмочевины (карбамола) процесс образования гомополимера может быть представлен следующим образом:

Препараты первой группы в основном используются для малосминаемой отделки вискозных штапельных тканей.

Препараты второй группы могут образовывать в волокне смолообразные продукты линейной структуры. Однако в основ ном образуется ковалентная химическая связь с целлюлозой:

  - реакции образования поперечных связей принимают участие преимущественно первичные гидроксильные группы ангидроглюкозного звена макромолекулы целлюлозы. Максимальное значение угла раскрытия складки хлопчатобумажной ткани после смятия (150 °) достигается при наличии 4—5 связей на 100 ангидроглюкозных остатков целлюлозы.

Малоформальдегидные препараты отексид НФ, отексид Д—2, фортекс представляют собой этерифицированнуюдиметилолдигидроксиэтилен-мочевину (ДМДГЭМ), в которой метилольные группы защищены эфирными группами, что обеспечивает снижение выделения формальдегида.

Бесформальдегидный препарат отексид БФ (дигидроксиэтиленмочевина) не содержит метилольных групп, вследствие чего практически не выделяет формальдегид.

Образование в волокне смолы и реакция «сшивки» макромолекул целлюлозы протекают при температуре выше 100 °С в присутствии кислых катализаторов.

В качестве катализаторов применяют соли аммония (хлорид аммония), соли металлов (хлорид магния, нитрат цинка и др.) и органические кислоты (щавелевая, уксусная и др.). Считают, что действие катализаторов основано на создании кислой среды при повышенной температуре.

При применении бесформальдегидных и малоформальдегидных предконденсатов термореактивных смол используют сложные катализаторы, включающие соль металла и органическую кислоту в строго подобранном соотношении (К—1, К—2). Суммарная каталитическая эффективность смеси соли металла и органической кислоты значительно превышает каталитическую активность каждого компонента в отдельности. Это позволяет снизить температуру и время термообработки.

Предконденсаты термореактивных смол обычно применяют совместно смягчителями, пластификаторами, смачивателями.

  - качестве термопластичных смол рекомендуются эмульсии на основе поливинилацетатных (ПВА), полиэтилентовых (ПЭ) и полиакриловых полимеров, а также кремнийсодержащие композиции (мягчитель МК - 1, кремнийорганическая эмульсия КЭ—30—04). Термопластичные полимеры позволяют частично компенсировать потери прочности ткани при отделке термореактивными смолами. Так, применение ПЭ эмульсии позволяет снизить потери прочности на 5-6%, ПВА — на 8—15 %. При применении кремнийорганических препаратов устойчивость к истиранию повышается в 1,5—2 раза. Кроме того, ткань приобретает шелковистость, мягкость, эластичность, драпируемость и ряд других свойств.

Для придания малосминаемости во влажном состоянии используются специально разработанные соединения, которые могут взаимодействовать с целлюлозой, образуя поперечные связи в набухшем волокне. К ним относится этамон ДС — четвертичная аммониевая соль бис- (диэтиламинометил)-эти-ленмочевины. В процессе термообработки аппретированной этим препаратом ткани выделяются алкиламины, которые разрыхляют и пластифицируют волокно, обеспечивая тем самым малосминаемость в набухшем состоянии.

Использование для обработки текстильных материалов предконденсатов синтетических термореактивных смол наряду с приданием тканям малосминаемости способствует химической стабилизации их линейных размеров. Особенно это важно для гидрофильных целлюлозных волокон, которые, сильно набухая в воде и водных растворах, увеличиваются по толщине и укорачиваются. Склонность к усадке определяется природой волокна, структурой изделия (чем сильнее извита пряжа в ткани, тем больше усадка), а также обусловлена вы тяжкой (технологическая, или релаксационная усадка), кото рой подвергаются материалы при различных технологических операциях.

Поскольку для получения малосминаемости и малоусадочное™ используются отделочные препараты одних типов, эти виды отделок обычно совмещаются. Малосминаемая и малоусадочная отделка может быть осуществлена на линиях заключительной отделки типа ЛЗО—140-2 или ЛЗО-180-2. Основные стадии процесса малосминаемой и малоусадочной отделки представлены ниже.

- Пропитка ткани на двух-, трехвальной плюсовке аппретирующим составом, содержащим предконденсат термореактивной смолы, кислый катализатор (5—15 г/л), мягчители (5—20 г/л), мочевину (5—7 г/л). Мочевина улучшает набухание целлюлозных волокон, облегчает диффузию молекул предконденсата внутрь волокна. Концентрация отделочного препарата в растворе определяется поверхностной плотностью ткани, ее назначением. Различают малосминаемую отделку (МС), малоусадочную (МУ), противоусадочную химическую отделку (ПУХО), легкое глажение (ЛГ) и др. Для отделки МУ, ПУХО, ЛГ используются те же предконденсаты термореактивных смол, что и при отделке МС, но в меньших концентрациях и при более мягких условиях реакции их в волокне. Так, концентрация предконденсата термореактивной смолы при малосминаемой отделке (МС) варьируется от 100 до 260 г/л, при отделке Л Г, ПУХО - от 50 до 150 г/л. Температура раствора не должна превышать 30°С, так как увеличение температуры может привести к преждевременной конденсации в пропиточной ванне предконденсата смолы. Отжим после пропитки 70—90 %.

2.	Подсушка ткани до остаточной влажности 35—60 %. Исправление перекоса уточных нитей, затем сушка и ширение при опережении скорости накалывания ткани на иглы клуппов на 5—20 %. В процессе сушки скорость проникновения молекул предконденсата с поверхности внутрь волокна должна быть выше скорости превращения его в высокомолекулярное соединение, неспособное к дальнейшей диффузии. В связи с этим сушка обычно осуществляется конвективным способом с двусторонним обдувом ткани при постепенном повышении температуры обдувающего воздуха по секциям сушильно-ширильной машины. Вначале идет стадия предсушки ткани (в первой и второй секциях температура 110—120 °С), при этом удаляется всего 10—15 % воды, процессы испарения идут с минимальной интенсивностью. Повышение температуры может вызвать миграцию смолы на поверхность волокна, что приводит, в частности, к ухудшению износоустойчивости вискозных тканей. Затем ткань высушивается до влажности 1—2 % (в третьей секции температура 130 °С, в четвертой — 135 °С, в пятой — 140 °С).

    - Термообработка ткани осуществляется в термических аппаратах конвективного типа, которые агрегированы с сушильно-ширильной машиной. На стадии термообработки проходят реакции «сшивки» макромолекул целлюлозы и образование гомополимера внутри волокна. Время термообработки зависит от температуры: 140—150°С - 5 мин, при 160 °С — 3 мин, при 170-175 °С в камере с инфракрасными излучателя ми - 1—2 мин.

4.	Промывка тканей после термообработки особенно важна при использовании формальдегид содержащих препаратов. При промывке удаляются из ткани все не вступившие в реакцию соединения: катализатор или продукты его разложения, выделяющиеся в процессе смолообразования; предконденсат, не израсходованный на реакции «сшивки» или образования смолы; свободный формальдегид и другие. Промывка ткани после отделки снижает выделение неприятных запахов при ее эксплуатации: формальдегида (его содержание на промытых тканях уменьшается в 6 раз) или рыбный запах - в случае применения в качестве катализатора солей аммония. Промывка осуществляется намойно-сушильной линии, включающей четыре промывных коробки: 1 — моющий раствор синтетического моющего средства (1 г/л), температура 40—50 °С; 2-теплая вода; 3 - холодная вода; 4 — раствор мочевины (10 г/л) или дициандиамида (5 г/л), которые способствуют пере воду свободного формальдегида в связанное состояние, и оптический белый краситель (0,3 г/л).

При пошиве изделий из ткани с малосминаемой отдел кой на быстроходных швейных машинах могут возникать затруднения, особенно если необходимо придать им соответствующую форму: плиссе, гофре, складки, стрелки и прочее.

В связи с этим предложена другая технология придания малосминаемости — формирование несминаемых изделий (отделка «форниз»). Пропитка предконденсатами термореактивных смол и сушка осуществляются на текстильных предприятиях. После пошива готовые изделия термообрабатывают. Поликонденсация, происходящая при термообработке с одновременным прессованием, придает готовому изделию одновременно формоустойчивость и малосминаемость. Однако аппретированные ткани долго хранить нельзя, поскольку возможна частичная поликонденсация смолы до операции пошива, что недопустимо.

4.4 Улучшение внешнего вида и повышение износостойкости тканей с помощью малосмываемых аппретов

Малосмываемые аппреты улучшают внешний вид хлопчатобумажных тканей, придают им наполненность, шелковистость, повышают устойчивость к внешним воздействиям: к истиранию, действию света и атмосферных условий.

Некоторые хлопчатобумажные ткани до сих пор аппретируют крахмалом. Крахмальный аппрет наносят в виде клейстера. В растворы аппрета часто вводят гигроскопические, смачивающие и другие вещества. Крахмал делает пряжу более гладкой и эластичной, повышает устойчивость ткани к механическим воздействиям. Однако при первой же стирке он смывается. Поэтому в настоящее время для получения на тканях аппретов, устойчивых к стирке, широкое распространение получили термопластичные смолы и каучуки, используемые в виде эмульсий и латексов, которые образуют на волок не пленки, обладающие высокой адгезионной способностью по отношению к целлюлозе.

Широкое распространение находят полиэтиленовая и поливинилацетатная эмульсии; эмульсии на основе полиакриловых соединений (эмукрилы М, 2М; акремосы 101 и 805).

Отделка малосмываемым аппретом на основе термопластичных смол (МАПС) рекомендуется для тканей бельевого и детского асортимента.

Ткань пропитывается раствором, содержащим (г/л): по дивинилацетатную эмульсию - 10-20; полиэтиленовую эмуль сию - 10-30 или эмукрил М (2М), или акремос 101, 805 — 10—20. Затем следует сушка до влагосодержания 5—7 % при температуре 100—140 °С. При высушивании на волокне образуется тонкая и равномерная пленка. Чем она тоньше, тем выше ее сцепляемость с волокном.

- результате отделки ткань приобретает наполненность, мягкое туше, которое сохраняется после стирки.

Для тканей ситцевой группы и ряда других платьевого ассортимента рекомендуются малосмываемые аппреты на основе предконденсатов термореактивных смол (МАРС), которые более устойчивы к стиркам, чем аппреты на основе эмульсий. Ткань пропитывается раствором предконденсататермо реактивной смолы, содержащим (г/л): карбамол ЦЭМ или карбамол ГЛ - 40—60, или отексид БФ, НФ - 50-70; хлорид аммония — 2. Затем ткань высушивают до влагосодержания 2—4 % при температуре 100-140 °С. В процессе сушки непосредственно на волокне синтезируется нерастворимое в воде высокомолекулярное соединение. Прочное закрепление термореактивной смолы на ткани обеспечивается химическим взаимодействием ее с целлюлозой.

4.5 Заключительная отделка шерстяных тканей

Целью заключительной отделки шерстяных тканей является устранение дефектов, приобретенных в процессе производства, и придание красивого внешнего вида, удовлетворяющего требованиям торговой сети и швейных предприятий.

Чистошерстяные ткани не требуют химических обработок с целью улучшения их потребительских свойств. Поэтому аппретированию подвергаются только полушерстяные ткани. Материалы из смеси шерсти с искусственными и синтетическими волокнами проявляют ряд негативных свойств: сминаются, кажутся легковесными, плохо драпируются, имеют неустойчивые линейные размеры. Для устранения этих недостатков на ткань наносят составы, придающие ей мягкость, плотность, наполненность. В качестве аппретирующих веществ используют мягчители типа стеарокс-6, препарат АМ, словавив SV и др. Они придают тканям мягкость и шелковистость, а также антистатические свойства.

Основными операциями отделки шерстяных тканей являются механические: стрижка, чистка, ширение, прессование, заключительная декатировка.

- концу технологической обработки шерстяных тканей на их поверхности выступают волоконца, имеющие разную длину и по-разному отражающие, и рассеивающие падающий на них свет. Для выравнивания высоты ворса или его устранения ткань обрабатывают на стригальных машинах. Перед стрижкой и после неё поверхность ткани очищается от нитей, пуха, случайных загрязнений и остриженного ворса. Чтобы снизить упругость волокна и обеспечить удаление загрязнений, ткань перед чисткой подпаривают. Чистку осуществляют в чистильных машинах специальными щётками, вращающимися навстречу движению ткани.

Платьевые ткани, имеющие небольшую плотность, легко воспринимают различные механические воздействия, поэтому вытягиваются при обработках, изменяют ширину, что приводит к искажению ткацкого рисунка. Для устранения этих недостатков их подвергают ширению на машинах с игольчатыми клуппами, снабженными механизмами правки утка. Чтобы облегчить растяжение полотна перед его вводом в машину, производят пропаривание. После выхода из цепного поля, ткань накатывают в ролик и выдерживают в течение нескольких часов для закрепления полученного эффекта.

Важнейшей операцией заключительной отделки шерстяных тканей является прессование. Во время данной операции под воздействием тепла, влаги и давления ткань выравнивается по толщине, уплотняется, разглаживается, приобретает приятный блеск. Одновременно она освобождается от заминов и заломов. Прессованию подвергают как камвольные, так и суконные ткани.

Все перечисленные операции заключительной отделки приводят к образованию внутренних напряжений и удлинению волокна и, следовательно, полотна в целом. С целью устранения этих недостатков ткань подвергают заключительной декатировке. Основным рабочим органом декатира периодического действия является перфорированный цилиндр, на который без натяжения наматывается шерстяное полотно. Ткань должна подаваться на фланелеобразной хлопчатобумажной подкладке, иначе рисунок гребенного полотна отпечатывается на соприкасающихся слоях. Внутрь цилиндра подается пар и просасывается через толщу материала, длительность процесса составляет 10 минут. Далее ткань охлаждают, прогоняя через неё холодный воздух. В процессе декатировки стабилизируется структура волокна, ткань приобретает малую сминаемость и безусадочность, приобретает умеренный блеск, не исчезающий при попадании влаги.

4.6 Заключительная отделка тканей из натурального шёлка, химических волокон и смеси волокон

- процессе заключительной отделки шёлковых тканей должны быть выявлены присущие волокну приятный блеск, мягкость, эластичность. Необходимо также получить ткань с малой потребительской усадкой.

Легко деформируемая структура и сходство ассортимента сближают процессы заключительной отделки материалов из натурального шёлка и искусственных гидратцеллюлозных волокон как по технологии их обработки, так и по применяемому оборудованию. Креповые ткани пропускают через 1%-ный раствор уксусной кислоты и высушивают на игольчатой ширильной машине, снабженной механизмом опережения. Это придаёт готовой ткани хорошо выраженный креповый эффект, стабильные линейные размеры и малую усадку. Для придания наполненности ткани из шёлковой пряжи аппретируют составом, содержащим декстрин, трагант, уксусную кислоту и обрабатывают на сушильно-ширильной машине (СШМ).

В	связи с большим разнообразием ассортимента шёлковых тканей, выпускаемых в настоящее время шёлковой промышленностью, существует множество способов их отделки. Технологические операции определяются прежде всего природой волокна, из которого выработана ткань, и её потребительским назначением.

Ткани из гидратцеллюлозных волокон и их смесей с синтетическими требуют придания им свойств малосминаемости и малоусадочности. С этой целью их аппретируют предконденсатами термореактивных смол в сочетании смягчителями, что придаёт материалам наполненность, шелковистость, мягкость. Для повышения износостойкости в аппрет вводят полиэтиленовую эмульсию. Далее ткань обрабатывают на СШМ с игольчатыми клуппами, подвергают термообработке и промывают. Ткани разглаживают на каландрах с сукном, обработка на которых предотвращает её вытяжку, так как увлажнённый материал прижимается к нагретой металлической поверхности бесконечным суконным полотном. Ткань дополнительно пропаривается, следовательно, не пересушивается и не теряет своей кондиционной влаги. Иногда материалы обрабатывают на фрикционных, тиснильных или серебристых каландрах для сообщения им специальных эффектов.

Плащевым и пальтовым тканям можно одновременно придадать малосминаемость и водоотталкивающие свойства. В этом случае в аппрет дополнительно вводят кремнийорганические соединения, аламин М и др.

Подкладочные ткани подвергают аппретированию специальными препаратами, повышающими их устойчивость к истиранию. После аппретирования их пропускают через отделочный или фрикционный каландр, в результате чего ткань приобретает меньшую пористость и гладкую скользкую поверхность.

Ткани из синтетических и триацетатных волокон плательного ассортимента часто подвергают антистатической отделке, которая устраняет или уменьшает их электризуемость. Действие антистатических препаратов основано на их способности сорбировать влагу на поверхности волокна и образовывать на ней гидрофильный слой. В качестве антистатиков применяют различные ПАВ и некоторые полимерные препараты. Наибольшее распространение получили стеароксы, алкамоны ДС, ГС, ОС-2, эпамин-06. Последний позволяет получить наиболее устойчивый эффект. Технологический процесс осуществляется следующим образом. Ткань пропитывается раствором, содержащим эпамин-06 и мягчитель (стеарокс), а для отбелённых тканей

дополнительно вводится оптический отбеливатель. Затем она высушивается и подвергается термической обработке.

Важной операцией при отделке тканей из синтетических волокон и ацетатного шёлка является термостабилизация. Она осуществляется на термостабилизационных СШМ, которые помимо сушильных имеют в своём составе секции высокотемпературной обработки и охлаждения материала. Термостабилизационные секции оснащены паровыми или электрическими калориферами, которые позволяют повысить температуру циркулирующего воздуха до 220оС. В этих условиях ослабевают силы межмолекулярного взаимодействия, снимаются внутренние напряжения в волокне, образуется новая релаксированная структура, которая стабилизируется при охлаждении материала. Таким образом в термостабилизационной машине, агрегированной с плюсовкой для нанесения аппрета, ткани сообщаются все необходимые свойства. Она получает необходимую специальную отделку, стандартную ширину, малосминаемые и малоусадочные свойства.

Отделка ворсовых тканей направлена главным образом на обработку их поверхности и зависит от назначения материала. При обработке полотен плательного ассортимента основной операцией после расчёсывания ворсового покрова является стрижка.

При отделке искусственного меха важной операцией является разрыхление пучков, придание им пушистости и стрижка. Далее следует термическая обработка на специальной ширильной машине при температуре 135–150оС. При этом проявляется разная усадочная способность синтетических нитей ворса, и волокна с большей усадкой образуют подпушку. Такой искусственный мех хорошо имитирует натуральный. После термообработки материал отделывают на гладильно-полировочных машинах при температуре поверхности полировочного цилиндра до 300оС. В результате такой отделки ворсовый покров получает приятный блеск. Отделку заканчивают выравниванием высоты ворса на стригальных машинах.

4.7 Придание текстильным материалам специальных свойств

Специальные виды отделки тканей придают им новые особые качества, повышающие и изменяющие их потребительские свойства. Так, некоторым тканям необходимо сообщить способность отталкивать воду, противостоять масляным и другим загрязнениям, быть огнестойкими, бактерицидными, устойчивыми к гниению и др. В большинстве случаев этим отделкам подвергают ткани специального и технического назначения, несколько реже – ткани бытового назначения.

Придание тканям водоотталкивающих свойств

Известно, что природные и искусственные гидратцеллюлозные волокна гидрофильны по своей природе, то есть легко впитывают влагу. Это обусловлено наличием в макромолекулах волокнообразующих полимеров большого числа гидроксильных групп, способных взаимодействовать с водой. При контакте молекулы воды прочно удерживаются в волокне за счёт образования водородных связей.

Тканям из целлюлозных волокон часто требуется сообщить гидрофобные свойства, то есть способность отталкивать воду. Таким требованиям должны удовлетворять технические ткани, предназначенные для различных покрытий, туристического снаряжения, спецодежды, паковочных материалов. Из тканей бытового назначения водоотталкивающими свойствами должны обладать костюмные, плащевые, пальтовые ткани, то есть материалы, часто подвер-гающиеся воздействию дождя и снега.

При сообщении текстильным материалам гидрофобности одновременно снижается их загрязняемость, облегчается уход, значительно улучшается внешний вид и повышается износостойкость изделий.

Гидрофобной отделке подвергают также шерстяные и некоторые шёлковые ткани (плащевые, зонтичные, портьерные и др.).

Чтобы придать тканям водоотталкивающие свойства, необходимо блокировать гидроксильные группы волокон, предотвратив их взаимодействия с молекулами воды. Этого достигают двумя путями:

  - Нанесением на поверхность ткани сплошной плёнки гидрофобных веществ, вследствие чего капли воды уже не впитываются, а стекают с ткани, не смачивая её. Такую отделку называют водонепроницаемой. Для её реализации используют покрытия из резины, полихлорвинила и др. Однако, сплошная плёнка закрывает поры волокна и делает ткань воздухонепроницаемой, поэтому данный способ имеет ограниченной применение и используется только при изготовлении тканей технического назначения (палаточных, ковровых, брезентов и др.).

  - Блокированием поверхности отдельных волокон и нитей без закупоривания пор материала. При этом ткань сохраняет воздухопроницаемость, а гидрофобные свойства приобретаются за счёт химического взаимодействия препаратов с реакционноспособными группами волокна. Такая отделка называется водоотталкивающей и находит наиболее широкое применение. Её используют при изготовлении тканей бытового назначения с целью достижения комплекса санитарно-гигиенических свойств. При этом ткани сохраняют присущую им фактуру и пористость. Однако в процессе водоотталкивающей отделки не удаётся достичь абсолютной гидрофобности материалов.

При выборе препаратов для водоотталкивающей отделки руководствуются следующими требованиями:

-	они должны обеспечивать высокие устойчивые показатели водо-упорности ткани;

-	быть дешёвыми и удобными в применении;

-	придавать тканям не только гидрофобность, но и другие ценные потребительские свойства (повышенную износостойкость, биостойкость, олеофобность).

В	современной технологии для придания тканям гидрофобных свойств используют:

– эмульсии восков, содержащие соли алюминия или циркония;

– кремнийорганические соединения (силиконы);

– органические комплексы хрома или алюминия, включающие остатки высших жирных кислот;

– пиридинсодержащие соединения;

– фторсодержащие производные;

– метилольные производные различных соединений, содержащие длинные алкильные цепи.

Любое химическое соединение, применяемое для водоотталкивающей отделки, должно содержать длинные цепи углеводородных радикалов и активные полярные группы, посредством которых гидрофобизатор присоединяется к волокну. Молекулы гидрофобизаторов располагаются на волокне таким образом, что своими гидрофобными частями образуют сплошной заслон, то есть новую гидрофобную поверхность. От того, насколько эта поверхность целостна, зависит степень гидрофобности материала, а от прочности связи с волокном – устойчивость отделки к стиркам, химическим чисткам, старению.

Противозагрязняемая отделка

Эксплуатация тканей и швейных изделий в быту связана с постепенным их загрязнением. Различают загрязнения сухие, жидкие и газообразные, поэтому в зависимости от природы загрязнений различают четыре вида противозагрязняемой отделки:

  - ГОС–отделка – грязеотталкивающая отделка по отношению к сухому загрязнению (пыль минерального или растительного происхождения).

  - ГОМ-отделка – грязеотталкивающая отделка по отношению к масляным загрязнениям (маслоотталкивающая отделка).

  - ГОВС-отделка – грязеотталкивающая отделка по отношению к загрязнениям водными суспензиями различных минеральных веществ.

  - ГУ-отделка – грязеотталкивающая отделка, облегчающая удаление жировых загрязнений в процессе стирки и химической чистки швейных изделий.

ГОС-отделка предохраняет изделия от загрязнения домашней пылью, сажей, сухой пылью земли, глины, песка. Она предназначена для декоративных, портьерных, гардинных, мебельно-декоративных тканей (чехлы, шезлонги, матрацы, обивочные материалы), а также для пальтовых, плащёвых тканей и тканей для спортивной и специальной одежды. Такой отделке должны подвергаться ткани для верха комнатной обуви.

Из веществ, рекомендуемых для защиты ткани от сухих загрязнений, можно назвать алюмоорганилсиликонаты, например, препарат АМСР – 3. Он представляет собой водный раствор метилсиликоната натрия, содержащий алюминий. Технология обработки тканей состоит в её пропитке препаратом (60 г/л) при рН = 6,5 – 7 и обработке при температуре 140 – 1500С в течение 3 –4 минут.

Указанные препараты защищают ткань от сухих загрязнений более эффективно, чем некоторые препараты на основе фторсодержащих соединений. Последние обладают одновременно гидрофобными и олеофобными (маслоотталкивающими) свойствами и являются незаменимыми для ГОМ-отделки. Это определяется своеобразием их химического строения. Все водные и неводные загрязнения имеют гораздо большее поверхностное натяжение, чем то, которое характерно для фторсодержащих препаратов. Следовательно, данные соединения придают тканям высокие гидрофобные и олеофобные свойства и надёжно защищают их от водных и масляных загрязнений. ГОМ- отделка предназначена для технических материалов, применяемых при пошиве спецодежды работников нефтеперерабатывающей промышленности и др. Отделка эффективна также для столовых тканей (скатерти, салфетки).

ГОВС-отделка уменьшает загрязняемость тканей различными глинисто-грунтовыми водными суспензиями, а также окрашенными водными растворами. Такой отделке подвергаются ткани, используемые для пошива уличной обуви и спецодежды. Для неё пригодны все препараты, придающие тканям водоотталкивающие свойства.

Грязеудаляющая отделка (ГУ-отделка) предназначена для тканей, используемых для пошива часто стираемых изделий, подвергающихся в процессе эксплуатации жиропотовым и маслосодержащим загрязнениям (сорочки, рубашки, простыни, наволочки, пододеяльники, покрывала, халаты). До настоящего времени ещё не создан препарат, придающий изделию устойчивые грязеотталкивающие свойства в процессе длительной эксплуатации. Наиболее пригодны для ГУ-отделки сополимеры акриловой и метакриловой кислот и различных виниловых мономеров (акрилатов, акриламидов, акрилонитрилов, эфиров малеиновой или фумаровой кислот, стирола, хлорвинила и др.). Грязеотталкивающие свойства сополимера и устойчивость эффекта к стиркам зависят как от содержания в нём акриловой кислоты, так и от свойств мономеров и их соотношения.

Грязеудаляющие и грязеотталкивающие отделки применяются отдельно или совмещаются с другими специальными видами обработок. Необходимость их применения определяется в каждом конкретном случае исходными свойствами применяемого сырья с учётом эксплуатации изделий. Если сырьё (волокно, ткань определённой структуры) и вид препарата для основной отделки (малосминаемая, безусадочная, гидрофобная и др.) обеспечивают необходимые противозагрязняемые свойства, то в специальном виде отделки нет необходимости.

Огнезащитная отделка тканей

Текстильные материалы являются определённым источником опасности во время пожаров, так как способствуют распространению пламени и при горении выделяют большое количество дыма и газов. Поэтому в ведущих странах мира воспламеняемость текстильных материалов регламентируется. Особенно необходима огнезащитная отделка для изделий, используемых в качестве декоративно-обивочных в самолётостроении, судостроении, автомобильной промышленности, а также тканей, предназначенных для пошива обмундирования военных и спецодежды пожарных, сварщиков и т.д.

Горючими являются все текстильные материалы. Легче всего воспламеняются изделия из целлюлозных волокон, более устойчивы в этом отношении шерстяные ткани. Большинство синтетических волокон при нагревании усаживается и плавится, но после воспламенения горит достаточно интенсивно.

Все способы защиты текстильных изделий от огня основываются на следующих принципах:

- необходимо использовать вещества, которые при температуре горения разлагаются с выделением негорючих газов;

- препараты должны образовывать на поверхности материала негорючие расплавы, защищающие волокно от контакта с кислородом воздуха;

- можно производить химическую модификацию макромолекулы волокна с целью повышения устойчивости полимера к термическому расщеплению.

Вещества, придающие текстильным материалам огнезащитные свойства, называют антипиренами. Самым простым и достаточно универсальным способом сообщения временных огнезащитных свойств является обработка минеральными солями (фосфатами, хлоридами, сульфатами, солями борной кислоты, солями аммония и др.). При этом реализуется одновременно и принцип выделения негорючих газов, и принцип образования огнезащитной плёнки. Однако получаемый эффект неустойчив к мокрым обработкам. Повысить стойкость к действию влаги и света можно путём перевода растворимых солей в нерастворимое состояние непосредственно на волокне по реакциям:

Na2B4O7 + MgCl2	MgB4O7	+ 2NaCl;

Na2SiO3 + MgCl2MgSiO3+ 2NaCl.

Описанный способ применим лишь для мебельно-декоративных тканей, не требующих частой стирки.

Придать огнезащитные свойства можно путём осаждения на волокне оксидов металлов (олова, сурьмы, титана), разлагающихся при горении с поглощением большого количества тепла и тем самым снижающих температуру пламени. Данный вид отделки достаточно надёжно защищает изделие от горения, но не предотвращает тления.

- соединениям, которые повышают огнестойкость по третьему принципу (химическая модификация волокна) можно отнести фосфорную кислоту и двухзамещенный фосфат аммония. При взаимодействии с целлюлозой они образуют сложные эфиры, обладающие пониженной способностью к горению. Реакция протекает по схеме:

|  |  |  | OH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OH |  |  | Целл . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O |  | P |  | OH |  |  | + HO |  |  |  |  |  |  | Целл | - H2O | O |  | P |  | O |  |  |  |
|  |  |  | OH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OH |  |  |  |  |

Недостатком способа является потеря прочности материала.

Для огнезащитной отделки шерстяных тканей из неорганических веществ наиболее целесообразно использовать гексафторцирконат калия.

Химическим волокнам огнеупорность можно придать путём введения антипиренов непосредственно в прядильные растворы.

Наиболее устойчивый эффект огнезащитной отделки можно получить за счёт использования хлорированных углеводородов совместно с оксидами некоторых металлов (сурьмы, титана). Оксиды выступают в роли катализаторов разложения хлорированных углеводородов с выделением хлористого водорода, выполняющего роль пламегасителя.

Перспективным способом придания огнезащитных свойств является обработка целлюлозных материалов препаратом отечественного производства, известным под названием ТАФ – триамид фосфорной кислоты. Препарат хорошо растворим в воде и при высоких температурах взаимодействует с гидроксилами целлюлозы с отщеплением аммиака по схеме:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH2 |  |  |  |  |  |  |  | NH2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целл |  | OH |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | H |  | 2N |  |  |  | P |  | O | - NH3 | Целл |  | O |  | P |  | O |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH2 |  |  |  |  |  |  |  | NH2 |  |  |  |

Для уменьшения потерь механической прочности препарат ТАФ используют совместно с предконденсатами термореактивных смол, реализуя технологию малосминаемой отделки.

- целью придания огнестойкости применяют также фосфорорганические соединения (препараты ВАР, ТНРС, АРО, пироватекс ЦП и др.). Вступая в химическое взаимодействие с волокном, они позволяют получить огнезащитный эффект, устойчивый к мокрым обработкам и химической чистке.

Противогнилостная и биоцидная обработка тканей

Текстильные изделия склонны к разрушению под действием микроорганизмов (бактерий, грибков плесени и др.). Росту и развитию микроорганизмов способствуют определенные температурно-влажностные условия (30 – 40оС, рН = 8 – 8,5); повышенная влажность, наличие на тканях некоторых минеральных солей). Поэтому особенно легко разрушаются ткани, хранящиеся в сырых, плохо вентилируемых складских помещениях, а также изделия, эксплуатируемые в подобных условиях или в странах с тропическим климатом.

Биоцидной (биозащитной) отделке подвергаются прежде всего материалы, используемые в медицине (перевязочные, шовные, лечебно-профилактические), медицинское бельё, одеяла и др. Это значительно снижает возможность инфекционного заражения. Биозащитная отделка необходима и для палаточных полотен, рыболовных сетей, тканей для чехлов, плащевых материалов.

Наилучший эффект защиты от деструктирующего влияния микроорганизмов достигается двумя путями:

- химическое предупреждение роста бактерий путём закрепления на волокне соединений, ядовитых для микроорганизмов (бактерицидных веществ);

- химическая модификация волокон с получением полимеров, не чувствительных к действию микроорганизмов.

От разрушающего действия микроорганизмов текстильные материалы защищают предконденсаты термореактивных смол в присутствии гидрофобизирующих веществ, однако для бактерицидной отделки применяют и специальные вещества. С этой целью можно использовать:

нерастворимые соединения меди, производные фенола, четвертичные аммонийные соли, органические производные серы (составляют препараты первой группы);

–органические соединения (хлорированные фенолы, производные акридина, некоторые гетероциклические соединения) – препараты второй группы.

Биоцидные свойства текстильным материалам сообщают и некоторые красители: трифенилметановые, металлкомплексные прямые и кислотные, некоторые активные.

Несмотря на обилие предложенных биоцидных материалов, лишь немногие из них нашли практическое применение. К ним относятся:

-	гексахлорофен, на основе которого разработана технология анти-микробной отделки тканей для медицинских целей;

- салициланид (шерлан);

- превентоль ЖД (диокси-дихлор-дифенилметан

Контрольные вопросы

1.Каким образом проводится специальные виды заключительной отделки, механические и химические способы ее проведения.

2. Основные виды аппретов.

3. Повышение износостойкости текстильных материалов, светостабилизация окрашенных текстильных материалов.

3.Химизм процессов придания формоустойчивости, гидрофобности, бактерицидности и технология их проведения.

4.Применяемые препараты, оборудования и условия образования

- Специфика отделки трикотажных изделий

Особой отраслью легкой промышленности является трикотажное производство. За последние годы оно получило значительное развитие, поэтому студентам специальности 280306 Технология трикотажа необходимо знать специфику химической отделки трикотажных изделий.

Основной целью процессов химической технологии трикотажного производства является придание трикотажу определенных свойств и улучшенного внешнего вида. Это достигается в красильно-отделочном производстве трикотажной промышленности при осуществлении процессов беления, крашения, печатания и заключительной отделки.

Для производства трикотажа могут быть использованы почти все виды натуральных и химических волокон. Поэтому изложенный в пособии материал является основой для изучения химической технологии трикотажных изделий, поскольку сущность и методы осуществления всех рассмотренных ранее химических, физико-химических и механических обработок сохраняются. Вместе с тем отделка трикотажа имеет и свои специфические особенности, проявляющиеся в выборе наиболее выгодных и оптимальных условий проведения процессов, подборе оборудования и вспомогательных химических материалов.

Процессы подготовки трикотажных изделий к крашению и печатанию включают операции: варка, размасливание и беление продукции, опаливание и мерсеризация пряжи, стабилизация формы изделий из синтетических и ацетатных волокон.

Сущность происходящих при этом химических и физико-химических процессов изложена в соответствующих главах данного пособия.

Окрашенные трикотажные изделия получают различными способами. По видам расцветок трикотажные изделия можно подразделить на полотна с однотонной и разнотонной расцветками.

Однотонная расцветка достигается крашением полотна или изделий из одного вида волокна или вязанием полотна из однотонно окрашенных нитей.

Разнотонную расцветку получают при вязании полотна и изделий из пряжи разных цветов, при крашении полотна и изделий, изготовленных из нитей, содержащих разные волокна; подбором красителей, обеспечивающих разнотонное окрашивание разных волокон.

Для крашения пряжи и полотен используют ранее рассмотренные красители с учетом области их применения, механизма и технологии крашения.

Процесс печатания трикотажных полуфабрикатов можно подразделить на следующие стадии:

- Подготовка полуфабрикатов к печатанию (варка, размасливание, беление или крашение, сушка-ширение или сушка с последующим каландрированием или формированием изделия).

- Нанесение на изделие рисунка с помощью сетчатых шаблонов, гравированных валов или способами переводной термопечати.

- Запаривание или термообработка трикотажных изделий в аппаратах периодического действия или зрельниках, промывка, механическое обезвоживание их, сушка-ширение основовязаных, сушка с каландрированием кругловязаных полотен, формирование штучных изделий.

После беления, крашения или печатания трикотажные изделия подвергают заключительной отделке.

К операциям заключительной отделки трикотажных изделий относят аппретирование, механическое обезвоживание, сушку, ворсование, стрижку, каландрирование, плиссирование, формирование, заключительную стабилизацию, расправление, сортировку, упаковку.

В основе аппретирования лежат химические и физико-химические процессы, рассмотренные ранее.

Аппретированию подвергают полотно, чулочно-носочные изделия, штучные изделия верхнего трикотажа и пряжу.

Аппретирование полотна проводят для придания ему мягкости или жесткости, повышенной гигроскопичности или водоотталкивающих свойств, стойкости к истиранию, для уменьшения способности к электризации, к прорубке при шитье, улучшения способности и ворсованию и для придания других необходимых свойств. Чулочно-носочные изделия аппретируют для снижения их способности к электризации, к распусканию петель и образованию затяжек, а также для придания им хорошей способности к формованию и улучшению грифа.

Пряжу и нити подвергают аппретированию для придания им эластичности, снижения электризуемости. Это ведет к улучшению перемоточной и вязальной способности.

Основными способами механического обезвоживания трикотажных изделий с целью удаления грубокапиллярной влаги являются: центрифугирование, обезвоживание с помощью отжимных валов (как правило, на оборудовании непрерывного действия), просасывание или нагнетание воздуха через волокнистый материал и вакуумирование.

Трикотажное полотно после обработок в растворах и отжима подвергают расправлению.

Расправление кругловязаного полотна перед сушкой позволяет исключить фиксацию заминов, образование полос мигрирующего красителя в складках полотна при сушке, обеспечить ровноту сушки.

Расправление (расправление шва вдоль боковых кромок) основовязанного полотна проводят для правильного накалывания кромок полотна на иглы сушильно-ширильных машин.

Для сушки кругловязаного полотна применяют конвективные сушилки непрерывного действия, работающие по принципу противотока. Полотно на выходе из сушильной камеры соприкасается со свежим холодным воздухом и, отдавая ему часть тепла, охлаждается. Благодаря этому уменьшается возможность пересушивания полотна, и оно приобретает мягкость.

Основовязаные полотна в процессах мокрых обработок заметно вытягиваются по длине и усаживаются по ширине. В связи с этим их сушат на сушильно-ширильных машинах, в которых одновременно устраняют деформации полотна, перекосы его петельной структуры, придают ему устойчивые размеры и выравнивают плотность.

Процесс каландрирования (разглаживание увлажненного паром полотна валами каландра при одновременном ширении) применяют обычно для кругловязаных полотен. Наряду с гладкой поверхностью полотну сообщают стабильные размеры, необходимую плотность, улучшенный гриф, устраняют перекосы петельных рядов и деформации линейных размеров. Трикотажным полотнам можно сообщить эффекты лощения, тиснения, серебристо-шелковистый эффект. Плиссированию и гофрированию обычно подвергают полотна из термопластичных волокон, образующих устойчивые складки. Плиссирование изделий из трикотажа на основе целлюлозных волокон и ацетатного шелка проводят после обработки их предконденсатами термореактивных смол.

- трикотажном производстве используют также новые виды отделок, например, отделка под замшу, придание водоотталкивающих свойств, дублирование трикотажных полотен и др.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кричевский Г.Е. Химическая технология волокнистых материалов. Т.1. М.:  Российский заочный институт текстильной и легкой промыш - ти, 2000, 436 с

2. Щеглова, Т. Л. Лабораторный практикум по применению красителей: учеб. пособие /Т. Л. Щеглова, Б. Н. Мельников, О. А. Белокурова. - Иваново: ИГХТУ, 2002.

3. Отделка хлопчатобумажных тканей: Справочник /Под ред. Б. Н. Мельникова. - Иваново: Изд-во Талка, 2003. - 484 с.

4. Блиничева, И. Б. Физика и химия волокнообразующих полимеров: учеб. пособие для вузов / И. Б. Блиничева, Л. Н. Мизеровский, Л. В. Шарнина; Иван. гос. хим.-технол. ун-т; под ред. Б. Н. Мельникова. - Иваново, 2005. - 375 с.

5. Кричевский, Г. Е. Химическая технология текстильных материалов: учебник для студ. хим. вузов / Г. Е. Кричевский. - Москва: Высшая школа, 2001. - 503 с.

6.Мартынова А.А., Ятченко О.Ф., Васильев А.В. Технология изготовления тканей. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 304 с.

7. Кричевский Г.Е. Нано-, био-, химические технологии и производство нового поколения волокон, текстиля и одежды. 1-е изд. – М.: 2011г.-528с.

8. Кричевский Г.Е. Толковый словарь терминов: текстиль и химия. Учебное пособие для Вузов - М.2005г. 296с.

9. Сафонов В.В. и др. Биопроцессы и комплексообразование в отделке текстильных материалов.: Уч. пособ для вузов. - М.: МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2004 – 178с.

10. Базовый лабораторный практикум по химической технологии волокнистых материалов /Под ред. Булушевой Н.Е. - М., 2000, 421с.

11. Садова С.Ф., Кравцова Г.Е., Коновалова М.В. Экологические проблемы отделочного производства. Учебник для вузов/ Под ред. С.Ф.Садовой. –М.: РИО МГТУ. 2002 – 284с.

12. Кричевский Г.Е. Все или почти все о текстиле. Учебное пособие.Т.1. - 2013г. 240с.

13. Блиничева, И. Б. Физика и химия волокнообразующих полимеров. / И. Б. Блиничева, Л. Н. Мизеровский, Л. В. Шарнина; Иван. гос. хим.-технол. ун-т; под ред. Б. Н. Мельникова. - Иваново, 2005. - 375 с

14. Балашова, Т. Д. Основы химической технологии волокнистых материалов / Т. Д. Балашова и др. - Москва: ООО «СовьяжБево», 2006. - 363 с.

15. Отделка хлопчатобумажных тканей: справочник / под ред. Б.Н. Мельникова. - Иваново, Талка, 2003. - 484 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Особенности структуры и свойства волокнообразующих полимеров и волокон………………………………………………………………………. |  | 8 |
|  | 1.1 | Общие представления о химическом строении и свойствах основных текстильных волокон……………………………………... | 8 |
|  | 1.2 | Классификация текстильных волокон………………………………. | 11 |
|  | 1.3 | Состав и строение, химические и физико-химические свойства волокон…………………………………………………………………. | 16 |
|  | 1.3.1 | Целлюлозные волокна………………………………………………… | 16 |
|  | 1.3.2 | Белковые вещества — кератин, фиброин и другие…………............. | 19 |
|  | 1.3.3 | Искусственные волокна на основе целлюлозы……………………… | 22 |
|  | 1.3.4 | Синтетические волокна……………………………………………….. | 29 |
| 2 | - Процессы подготовки тканей из различных волокон к крашению………. |  | 36 |
|  | 2.1 | Основные операции подготовки хлопчатобумажных тканей к крашению…………………………………………………………...…. | 41 |
|  | 2.2 | Подготовка льняных тканей к крашению……………..…………….. | 55 |
|  | 2.3 | Процесс подготовки шерстяных материалов к крашению………..... | 56 |
|  | 2.4 | Подготовка тканей из натурального шелка…………………………. | 58 |
|  | 2.5 | Подготовки искусственных текстильных материалов……………... | 61 |
|  | 2.6 | Особенности подготовки синтетических материалов……………… | 62 |
| 3 | Крашение текстильных материалов…………………………………………. |  | 69 |
|  | 3.1 | Теоретические основы крашения…………………………………….. | 69 |
|  | 3.2 | Техническая классификация красителей…………………………….. | 72 |
|  | 3.3 | Современные представления о процессе крашения………………… | 77 |
|  | 3.4 | Факторы, влияющие на скорость крашения…………………………. | 79 |
|  | 3.5 | Крашение текстильных материалов из природных целлюлозных и искусственных гидратцеллюлозных волокон……………………….. | 84 |
|  | 3.5.1 | Крашение прямыми красителями…………………………………….. | 84 |
|  | 3.5.2 | Крашение активными красителями………………………………….. | 90 |
|  | 3.5.3 | ## Крашение кубовыми красителями…………………………………… | 93 |
|  | 3.5.4 | Крашение кубозолями………………………………………………… | 97 |
|  | 3.5.5 | Крашение сернистыми красителями…………………………………. | 98 |
|  | 3.6 | Крашение текстильных материалов из белковых волокон………… | 100 |
|  | 3.6.1 | Крашение шерстяных материалов……………………………………. | 100 |
|  | 3.6.2 | Крашение тканей из натурального шёлка……………………………. | 105 |
|  | 3.7 | Крашение тканей из синтетических волокон и ацетатного шёлка….. | 106 |
|  | 3.8 | Крашение тканей из смеси волокон…………………………………. | 109 |
|  | 3.9 | Интенсификация процессов крашения………………………………. | 110 |
| 4 | Заключительная отделка текстильных материалов………..………………. |  | 114 |
|  | 4.1 | Отделка тканей из целлюлозных волокон…………………………... | 115 |
|  | 4.2 | Придание тканям стандартной ширины и исправление перекосов уточных нитей………………………………………………………… | 117 |
|  | 4.3 | Придание тканям малосминаемости, малоусадочности и формоустойчивости…………………………………………………… | 119 |
|  | 4.4 | Улучшение внешнего вида и повышение износостойкости тканей с помощью малосмываемых аппретов………………………………... | 125 |
|  | 4.5 | Заключительная отделка шерстяных тканей………………………... | 126 |
|  | 4.6 | Заключительная отделка тканей из натурального шёлка, химических волокон и смеси волокон……………………………….. | 127 |
|  | 4.7 | Придание текстильным материалам специальных свойств………… | 129 |
| 5 | Специфика отделки трикотажных изделий……………………………….. |  | 136 |
| Список использованной литературы………………………………………….. |  |  | 139 |

ДЖАНПАИЗОВА В.М., КИМ И.С., АШИРБЕКОВА Г.Ш., КОНЫСБЕКОВ С.М.

Учебное пособие

ОТДЕЛКА И КРАШЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Редактор

Подписано в печать _____________________

(число, месяц, год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ……экз. Заказ № ……             *

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются