Ф.7.03-03

А.С. Абжанова

Ферроқорытпа металлургиясы

Дәрістер жинағы

Шымкент, 2018

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

М.әуезов  атындағы  оңтүстік қазақстан  мемлекеттік  университеті

А.С.Абжанова

Ферроқорытпа металлургиясы

5В070900 – «Металлургия»  мамандығының студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы

Шымкент, 2018

ӘӨЖ 669. 67.03

Абжанова А.С. Ферроқорытпа металлургиясы. /Дәрістер жинағы – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2018.- 83 бет.

«Ферроқорытпа металлургиясы» пәні - 5В070900-Металлургия мамандығында бакалаврды дайындау үшін қажет. Пәнде металлургия саласындағы негізгі бөлімдер қарастырылған.

Оқу барысында студент ферроқорытпа өндірісінің процестерімен танысып, әрі қарай пайдалы металлға кедей кендерді байыту әдістерін қолдана отырып оларды металлургиялық өңдеуге дайындау және байыту процестерінің теориялық негіздерін оқып үйренеді. Пәнді оқуда студент осы пәндерден жинаған білімдерін пайдалана отырып теориялық және практикалық шешімдерге мүмкіншіліктер ала алады.

Пәнді оқып үйренуде студент моделдердің фазалық және минералдық құрамын және материалдар мен өнімдердің тиімді технологиялық ерекшеліктерін анықтай алуына мүмкіншілік туады.

Жинақталған дәрістер конспектісі 5В070900-«Металлургия» мамандығында оқитын студенттеріне арналған.

Рецензент:

«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасының т.ғ.к., доценті Тлеуова С.Т.

Дәріс конспектісі М Әуезов атындағы ОҚМУ-дың Оқу-әдістемелік кеңесімен шығаруға ұсынылды хаттама № ___   « ____ » _____. 2018ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2018ж.

| МАЗМҰНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Рет. № |  | бет |
| 1 | Дәріс 1 Кіріспе. Ферроқорытпалардың белгілері мен классификациясы. Ферроқорытпа өндірісіндегі әдістеріне сипаттама | 7 |
| 2 | Дәріс 2. Жоғары және төменгі топтағы ферроқорытпалар. Жер қыртысындағы элементтердің тарала орналасуы | 10 |
| 3 | Дәріс 3 Ферроқорытпалар сапасына қойылатын жалпы талаптар. Тотықсыздандырғыштарға сипаттама | 15 |
| 4 | Дәріс 4 Ферроқорытпа процестерінің түрлері. Агрегаттарды қолдану бойынша ферроқорытпаларды алу әдістерінің классификациясы | 18 |
| 5 | Дәріс 5. Ферроқорытпа өндірісінің шлактары. Кендер мен шлактар минералдарының полиморфизмі | 23 |
| 6 | Дәріс 6. Кристалды кремний мен кремний карбидінің электротермиясы. Кремнийдің, көміртегінің қасиеті және олардың қосылыстары | 25 |
| 7 | Дәріс 7. Марганец және оның қорытпалары. Жоғарыкөміртекті, орташакөміртекті және азкөміртекті ферромарганец технологиясы. | 32 |
| 8 | Дәріс 8. Хром және оның қорытпалары. Жоғарыкөміртекті феррохром технологиясы. Орташакөміртекті және азкөміртекті феррохром технологиясы. | 36 |
| 9 | Дәріс 9. Вольфрамның қасиеті және оның қосылыстары мен қолдану аймағы. Ферровольфрам технологиясы | 42 |
| 10 | Дәріс 10. Ферровольфрамды көміртекті силикотермиялық әдіспен алу. Ферровольфрамды алюминотермиялық әдіспен алу | 48 |
| 11 | Дәріс 11. Молибденнің қасиеті және қолдану аймағы. Ферромолибден технологиясы. Ферромолибденнің химиялық құрамы мен маркалары. | 52 |
| 12 | Дәріс 12. Ванадий, қасиеті және оның қосылыстары мен қолдану аймағы Феррованадий технологиясы. | 59 |
| 13 | Дәріс 13. Титанның қасиеті және оның қосылыстары мен қолдану аймағы. Ферротитан технологиясы Титанның физика-химиялық қасиеттері және оның қосылыстары | 68 |
| 14 | Дәріс 14. Сирек кездесетін элементтер. Феррониобийді алу технологиясы. Ниобий карбиді. | 72 |
| 15 | Дәріс 15. Бор.Қасиеттері. Қорытпаларын өндіру және қолдану | 78 |
|  | Пайдаланған әдебиеттер тізімі |  |

Кіріспе

Жаңа дәуір адамының цивилизациясының материалды фундаментінің өзі темірді құрайды. Болат пен темірде балқытудан машинаның, аппараттардың, құрылыс тетіктерінің көбісі дайындалады. Металл өндірісіндегі жалпы өнімнің 90%-ы темірге тиеселі. Сондықтан біз өмір сүріп отырған уақыттың бөлігі темір ғасыры деп аталады.

Ферроқорытпа процесі - электрометаллургия және электротермиялық технологиясының кеңінен дамыған саласы болып табылады.

Ферроқорытпа деп темір мен металдардың (немесе бейметал) болатты өндіруле легирлеуші қоспа ретінде қолданылатын қорытпаларды айтады. Болатқа азғана қоспаны өзі бағалы қасиеттерді беретіні белгілі.

Ферроқорытпа металлургиясының негіздерін оқыту, қорытпаларды алу әдістемелерін анықтау, процессті белгілеу, негізгі химиялық реакцияларды, реагенттердің, қоспалардың, оттықтардың шығындарын есептеу, процесті жүзеге асыратын құрал-жабдықтарды анықтау болып табылады. Сонымен қатар бұл курста ферроқорытпаларлы қандай мақсатта қолданылатындығы, ферроқорытпаны алу үшін қолданылатын материалдар, олардың алыну жолдары туралы мәліметтер берілген.

Металлургиялық мамандығы бойынша оқитын студенттерге ферроқорытпаны өндірудегі қажетті білімді бере отырып, металдардың сапасын жоғарылатуға бағытталған жаңа технологиялық процестерді оқыту.

Минералды шикізат ресурстарына бай елдердің тәжірибесі көрсеткендей, Отандық металлургия болашағының дамуын жеделдету мен диверсификацияның тереңдігіне және металлургияның компанияларды жетілдіруге сонымен бірге олардың стратегиялық мақсатына байланысты. Біздің елде осы саланың ары қарай магистральды дамуы екі вариант бойынша жүзеге асады.

Біріншіден – бұл сала шикізат секторы ретінде таратылады, яғни бірінші шыққан металды экспортқа шығару арқылы дамиды.

Екіншіден – бұл шикізат базасы ретінде дамып, жоғарғы технологиялық өндіріске қызмет етеді, металдан алатын өнімге жоғарғы сапалы қоспалар қосу арқылы дайын металлургия өнімін алуға жетілдіреді.

Металды түрлендіру бұл балқытылған металдың балқымасын өте аз мөлшерде түрлендіру – түрлендіргіштер балқыманың химиялық құрамын өзгертпейді, бірақ олардың механикалық қасиеттерінің жоғарлауына көмектеседі

Дәріс 1 Кіріспе. Ферроқорытпалардың белгілері мен классификациясы. Ферроқорытпа өндірісіндегі әдістеріне сипаттама

(2 сағат)

1 ферроқорытпа процестерінің классификациясы

2. Электропешті әдіс

3. Металлотермиялық әдіс

4. Домна әдісі

5. Электролиттік әдіс

6. Үздіксіз және мерзімді процестер

Ферроқорытпа өндірісіндегі негізгі әдістер электропешті, металлотермиялық, домналы, электролитті және арнайы әдістер болып табылады.

Электропешті әдіс шихталы материалдар мен газды аралығында токтың өтуі арқылы жылу бөлетін электр кедергісі айтарлықтай жоғары доғалы электрлі пешті қолдануға негізделген. Процес электр доғасының жануы аймағында жоғары температурасымен кез келген газды фазаның жүзеге асырылуымен (тотықсыздандырғыш, тотықтырғыш, нейтралды) сипатталады.

Металлотермиялық әдіс -оксидті элементтердің алюминиймен немесе кремниймен химиялық реакциясының жылуын пайдалануға негізделген. Бұл процесті доғалы электр пештерінде шихталы материалдарды алдын ала балқыту арқылы қымбат тотықсыздандырғышты экономдау және элементтердің толығымен шихтадан бөлініп металға өтуімен жүзеге асырады.

Домна әдісі алғаш кремний, марганец және хром құрамды ферроқорытпаларды алуға мүмкіндік берді. Бірақ бұл процесс жоғары  сапалы кокс шығынын талап етеді, ал алынған қорытпа көміртекпен қаныққан құрамда болады, сондықтан домна процесінде төменгі көміртекті ферроқорытпаны алу мүмкін емес. Ал домна пешінде жоғарыкөміртекті ферромарганецті қорытуда 1т қорытпаға  кокс шығыны 1700-1800кг, ал кенді термиялық пешінде қорытуда кокс шығыны 450-500кг-на аспайды, яғни электротермиялық әдіспен қорыту құны төмен әдіс екенін көрсетеді. Домна пешінде оттегіне химиялық жақындығы бар метал құрамды ферроқорытпаларды алу үшін температураны болдыру мүмкін емес.

Электролиттік әдіс - сулы ертіндідегі немесе тұз ерітіндісіндегі электролизге негізделген және аса таза металдарды алу үшін қолданылады. Бұл әдіс электрэнергиясының айтарлықтай шығынымен және бастапқы аса таза материалдарды қолдану қажеттілігне байланысты болып келеді.

Арнайы тәсілдер – вакуумді пеште, индукционды пеште, конвертерде таза металдың өте азқұрамды көміртекті, оттекті, сутекті, метал емес қосындыларды таза металды ферроқоыртапны өндіруге мүмкін қорытпаларды алу үшін қолданылады.

Технологиялық белгілері бойынша ферроқорытпа процесінің  классификациясы - қолданылатын тотықсыздандырғыштардың түрлілігі ферроқорытпа процесінің әртүрлі технологиялық белгілерінің бірнеше ерекшеліктерімен негізделген. Ферроқорытпа процесі технологиялық белгілері бойынша үздіксіз және мерзімді (периодты) болып бөлінеді.

Үздіксіз процес стационарлы кенді термиялық электр пештерінде жүргізіледі. Пеш бірфазалы (бір немесе екі электродтардан) және үшфазалы (үш немесе одан да көп электродтардан) болып келеді. Пеш ауыспалы токпен қамтамасыз етілетін өндірістік жиілігі 50Гц айналмалы немесе төртбұрышты ваннадан түрады. Айналмалы ванналы пешінде  электродтар дөңгелек қиматүріндегі электродпен, тікбұрышты ваннада жалпақ тікбұрышты электродпен қамтамасыз етіледі. Айналмалы ваннада электродтар әртүрлі сүйір қабырғалы үшбұрышта, тікбұрышты ваннада бір түзудің бойымен орналасады.

Үздіксіз процес жабық колошникті кендітермиялық пешке шихтаны үздіксіз салынуымен сипатталады. Шихта пеште процесс барысында белгілі бір деңгейде орналасады. Электродтар шихтада батырылып жайғастырылады, ал қорытпа мен шлак мезгілімен немесе үздіксіз  шығарылып отырылады. Мұндай жағдайда пеш 16,5-100МВ А электрлік қуатымен қолданылады. Тотықсыздандырғыш ретінде көміртекқұрамды материалдар (кокс, жартылай кокс, кейде антрацит, көмір) қолданылады.

Мерзімді процесс бір ғана қорытпалауға арналған белгілі бір шихталы материалдармен жүргізіледі.  Пешке салынған шихта басты элементтің толығымен тотықсыздандыру арлқылы қорытылады. Қорыту қуаттылығы 5-8 МВ ·А (миловальт на ампер) доғалы электр пешінде жүргізіледі (силикотермиялық немесе алюминотермиялық процестер). Қорытылған метал мен шлактың шығарылуы мезгілімен шығарылады. Көбінесе пештен метал мен шлак бір уақытта шығарылады.

Шлаксыз және шлакты процестер. Шлаксыз процеске шлак құрамы аз мөлшерде, яғни металл массасынан  3-5% шлакты құрайтын ферроқорытпаны қорытуды айтады.  (мысалы, кристалды кремний, ферросилиций, ферросиликохром қорытпалары). Шлаксыз процесте шлак кендегі, концентраттағы, кокс күліндегі  аз мөлшерлі оксидтермен түзіледі.

Шлакты процесс көп мөлшерлі шлактың түзілуімен байқалады.

Жоғары көміртекті ферромарганецті және ферросиликомарганецті қорытуда шлак кратносты (қорыту барысында шлак массасының метал массасына қатынасы )- 1,2-1,5, ал металды марганецті силикотермиялық әдіспен қорытуда 2,0-3,5 құрайды.

Флюсті және флюссіз процестер.  Ферроқорытпаны периодтық (мезгілді) процесте қорытуда  көбінесе флюсті әдіс жүргізіледі. Флюсті әдісте элемент оксидінің тотықсыздануы келесі реакциялар бойынша жүреді:

2MnO·SiO2+2C= 2Me+CaO·SiO2+2CO

2MeO+Si+CaO=2Me+ CaO·SiO2

3MeO+2Al+CaO=3Me+CaO·Al2O3

Флюсті енгізу шлактағы SiO2 және Al2O3 активтілігін төмендетеді, ал тотықсызданған металды арттырады. Флюс ретінде СаО және MgO , тағы да басқа оксидтермен химиялық қосылысты түзетін материалдар қолданылады. Мұндай жағдайда шлактың тұтқырлығы төмендейді, шлактың балқу температурасы төмендейді немесе артады, ферроқорытпада қоспалардың концентрациясы төмендеп ферроқорытпа сапасын арттыруға алып келеді.

Бақылау сұрақтары

- Ферроқорытпа өндірісінің әдістерін сипаттау

- Әдістердің ерекшеліктерін атап көрсету

- Ферооқорытпа процестерінің классификациясын сипаттау

- Үздіксіз және мерзімді технологиялық белгілерін сипаттау

- Шлакты және шлаксыз процестерді  сипаттау

Тақырып бойынша тест сұрақтары

- Металлотермиялық әдіс неге негізделген

а. сульфидті элементтердің металдармен әрекеттесуі

ә. оксидті элементтердің сутегімен әрекеттесуі

б. оксидті элементтердің марганецпен әркеттесуі

в. оксидті элементтердің алюминиймен немесе кремниймен әрекеттесуі

г. элементтердің темірмен әрекеттесуі

- Электролитті әдістің негізі бұл:

а. сулы ерітіндіде реакцияға түсіп әрекеттесуі

ә. қатты элементтермен әрекеттесуі

б. сульфидті элементтермен әркеттесуі

в. вакуумді пеште қорытпалана әрекеттесуі

г. сутегімен әрекеттесуі

- Үздіксіз процес қандай пеште жүргізіледі?

а. термиялық электр пешінде

ә. доғалы пеште

б. индукциялы пеште

в. домна пешінде

г. шахталы пеште

- Қорытпаға флюс ретінде қандай қосылыстар қосылады?

а. кремний оксиді

ә. алюминий оксиді

б. кальций оксиді мен магний оксиді

в. көміртек оксиді

г. марганец оксиді мен темір оксиді

Дәріс 2. Жоғары және төменгі топтағы ферроқорытпалар. Жер қыртысындағы элементтердің тарала орналасуы (2 сағат)

- Лигатура мен модификаторларға сипаттама

- Модификаторлар топтарына сипаттама

- Металдар классификациясы\

- ферроқорытпалар топтарын сипаттау

Ферроқорыпаларға лигатура мен модификаторлар жатады. Лигатураны компоненттерден құрайтын қорытпалардан немесе кендер мен концентраттардан тотықсыздандыру арқылы алынады. Модификатор – өңделген метал немесе қорытпаның құрылымы мен қасиетін айтардақтай  өзгертетін зат болып табылады. Бұл эффект модификациялау деп аталады. Академик (1989-1972жж) П.А. Ребиндердің классификациясы бойынша модификаторлар екі топқа бөлінеді.

- беттік-белсенді заттар

- инокуляторлар

Бірінші модификаторлар металдық балқымаларда пайда болған кристалдануына адсорбцияланып, олардың өсімін тоқтатады, сонымен қатар құрылымын ұсақтайды. Ал екінші модификаторлар балқымада кристалданудың түзілуін жеңілдетеді де, конструкциялық болаттың және қорытпалардың микроқұрылымын ұсақтайды.

Сурет 1. Металдардың (а), диэлектриктердің (б),

жартылай өткізгіштік материалдар акцептрлік (в) және донорлы (г)

электрондық құрылымының типтері

Металдардың заманауи классификациясы қара және түсті металдар болып  екі топқа бөлінеді. Бірінші топқа темірдің әртүрлі өнімдері, олар шойын, әртүрлі химиялық құраммен болаттар және ферроқорытпалар. Ал екінші топқа барлық белгілі металдар жатады. Металдардың физико-химиялық қасиеттеріне байланысты жеңіл, сирек, ауыр, асыл және радиоактивті металдар болып бөлінеді.

Cурет 2. Жер қыртысындағы элементтердіцң тарала орналасуы

Ферроқорытпалар жоғары және төменгі топтарға бөлінеді.

Жоғары топтағы ферроқорытпаларға

- кремний қорытпалары және олардың барлық маркалары, кристалды кремний;

- жоғары, орташа және аз көміртекті ферромарганец, силикомарганец, металды силикотермиялық және электротермиялық марганец, азотталған марганец;

- хромды ферроқорытпалар (жоғары-, орташа-, аз көміртекті феррохром, ферросиликохром, металды хром, азотталған феррохром)

Төменгі топтағы ферроқорытпаларға

- ферровольфрам және оның қорытпалары;

- ферромолибден және молибденмен лигатуралар;

- феррованадий және олардың қорытпалары;

- сілтіліжер металдар қорытпалары (силикокальций, силикобарий, силикомагний, силикостронций, Fe-Si-Mg-Ca, Si-Ca-Ba-Fe, Si-Ba-Fe, Si-Ba-Sr жүйелерінің кешенді қорытпалары);

- Феррониобий және оның қорытпалары (Ni-Nb, Nb-Ta-Fe, Nb-Ta-Mn-Al-Si-Ti, Nb-Ta-Al);

- ферротитан және Fe-Si-Ti, Ti-Cr-Ai, Ti-Cr-Ai-Fe, Ti-Ni жүйелерінің қорытпалары;

- ферробор, ферроборал және бормен лигатуралар (Ni-B, Cr-B, грейнал B-Si-Al-Ti-Zr);

- алюминий қорытпалары - силикоалюминий, ферроалюминий, ферросиликоалюминий, Fe-Al-Mn-Si, Fe-Mn-Al жүйелерінің қорытпалары;

- сирекжер металдардың қорытпалары, СЖМ-Ce-Si-Fe, СЖМ-Al-Si, СЖМ-Ni-Si жүйелері;

- ферросиликоцирконий, ферроалюминоцирконий;

- ферроникель, ферррокобальт.

Ферроқорытпалардың негізгі компоненттері бастаушы элементтер болып табылады. Бастаушы элементтің бөлінуі немесе тотықсыздану және металға ауысу дәрежелері технико-экономикалық тиімділігімен мен қолданылған технологияның мақсатымен анықтайды. Әртүрлі құрамдағы шикізаттан  ферроқорытпалар өндірісінің көрсеткіштерін салыстыру мен талдау және конструкциясы мен қуаттылығы бойынша түзілуін базалық тоннадағы ферроқорытпалардың мөлшерін қайта есептеу барысында келтіріледі.

Ферроқорытпалардың қасиеттері бастапқы элементтердің физико-химиялық қасиеттеріне байланысты. Металдардың қасиеті оның сыртқы электронды қабатының құрылымымен анықталады.

Сурет 3 Элементтердің балқу температурасы

Сурет 4. Элементтердің қайнау температурасы

Ферроқорытпалардың негізгі мөлшері болатқорыту өндірісінде легирлеу және қышқылсыздандыру үшін, сонымен қатар шойын мен қорытпаларды модификациялау және легирлеу үшін қолданылады. Ферроқорытпалар таза заттарды алуда бастапқы шикізат ретінде және де металлотермиялық процестерде тотықсыздандырғыш ретінде кеңінен қолданылады.

Ферроқорытпалардың көбісі көп мөлшерде темірді құрайды. Бұл бастапқы шикізатта басты элементпен бірге темір оксидінің де бар екенін, оның ферроқорытпада зиянды қоспа емес екенін білдіреді. Сонымен қатар темір бастапқы тотықсыздандырғыш элементті ерітуде ферроқорытпаның балқу температурасын төмендетіп, бірқатар ферроқорытпалардың тығыздығын арттырады және болат пен қорытпаларды легирлеу мен қышқылсыздандыру барысында бастақы элементтердің сапасын да арттырады. Сондықтан темір ферроқорытпаларды алуда тотықсыздандыру процесінде негігі рөлді атқарады. Темірдің негізінде ерітіндінің түзілуі барысында басты элементтің тотықсыздануы төменгі температурада бөліну нәтижелігін жоғары дәрежеде береді, сондықтан темір жиі арнайы шихталық материалдарға темір оксиді немесе темір жаңқасы ретінде енгізіледі. Ферроқорытпадағы тотықсызданған элементтің құны, таза күйіне қарағанда төмен болып келеді.

Бақылау сұрақтары

- Лигатура дегеніміз не?

- Модификациялау деген не?

- Жоғары топтағы ферроқорытпаларға сипаттама беріңіз

- Төменгі топтағы ферроқорытпаларды жіктеңіз

- Ферроқорытпа өндірісіндегі темірдің рөлі қандай?

- Ферроқорытпадағы негізгі компонентердә сипаттаңыз

Тақырып бойынша тест сұрақтары

- Модификатор қандай топтарға бөлінеді?

а. беттік-белсенді зат және инокулятор

ә. оксидті элементтерге

б. оксидті элементтердің тотықсыздануына

в. металл қорытпаларына

г. темір кендеріне

- Жалпы металдардың жіктелімі:

а. сирек және радиоактивті металдар

ә. қара және түсті металдар

б. сульфидті және оксидті металдар

в. асыл және сирекжер металдар

г. жеңіл және ауыр металдар

- Жоғары топтағы ферроқорытпаларға жатытындар:

а. ферровольфрам қорытпалары

ә. кремний қорытпалары

б. ванадий қорытпалары

в. хромды ферроқорытпалар

г. сілтіліжер металдар

- Төменгі топтағы ферроқорытпаларға нелер жатады?

а. ферросилиций қорытпалары

ә. ферромолибден қорытпалары

б. ферромарганец қорытпалары

в. ферросиликохром қорытпалары

г. силикостронций қорытпалар

Дәріс 3 Ферроқорытпалар сапасына қойылатын жалпы талаптар. Тотықсыздандырғыштарға сипаттама (2 сағат)

- Ферроқорытпа сапасына сипаттама

- Көміртектітермиялық процесс

- Силикотермиялық процесс

- Алюминотермиялық процесс

Ферроқорытпа сапасы бастапқы элементтің құрамы мен ілеспелі қоспалардың концентрациялық ауытқу шегімен (C,P,S, түсті металдар, N,H,O және т.б.), гранулометриялық құрамымен, тығыздығымен, кесектердің беттік күйімен, балқу температурасымен, метал емес қосындылармен сипатталады.

Ферроқорытпаның негізгі сапасының көрсеткіші оның химиялық құрамы, оның ішінде негізгі компоненттің құрамы. Мұндай жағдайда ферроқорытпадағы негізгі элементтің құрамының тұрақтылығы. Ферроқорытпаның химиялық құрамының біркелкілігі басты элементтің орташа құрамынан максималды ауытқуына мүмкіндік береді. Көбінесе ферроқорытпадағы ауытқу 2%-дық деңгейіне дейін қойылған.

Ферроқорытпа сапасының ең маңыздылығы оның гранулометриялық құрамы болып табылады. Гранулометриялық құрамның неғұрлым дұрыс таңдалуы, соғұрлым процестің балқуын тездетеді, легирлеуші элементтің жоғары деңгейде сіңірілуін қамтамасыз етеді және тасымалдауда жоғалымы азаяды. Стандартты түйіршіктің габаритті өлшемі < 300мм немесе максималды массасы 5-45кг болуы мүмкін. Сонымен қатар ферроқорытпаның механикалық қасиетінің маңызы зор.

Тотықсыздандырғыш түрлері бойынша ферроқорытпа процесінің  классификациясы белгілері бойынша көміртекті термиялық, силикотермиялық және алюминотермиялық болып жіктеледі.

Көміртектітермиялық процестер. Көміртектітермиялық процесте оксидтердің тотықсыздандырғышы ретінде қатты көміртек болып табылады. Жалпы тотықсыздану реакциясы:

2/yMexOy+2C=2x/yMe+2CO

Көміртектің тотықсыздандырғыштың кемшілігі:

1) Оксидтердің тотықсыздануы барысында элементтердің карбидінің түзілуі; қорытпадағы кремнийдің құрамы артқан сайын көміртек концентрациясы төмендейді.

2) оксидтердің тотықсыздану реакциясы көп мөлшерді жылуды сіңіре жүреді. Сондықтан қуаттылығы жоғары электрлік доғалы пештің қолданылуы талап етіледі.

Силикотермиялық әдіс. Металдарды оксидтерден силикотермиялық әдіспен тотықсыздандыру реакциясы

2/yMexOy+Si=2x/yMe+SiO2

Кейбір кездері силикотермиялық процесте тотықсыздандырғыш ретінде ФС65 немесе ФС75 ферросилиций маркалары қолданылады (ферровольфрамда, ферромолибденде, феррованадийда). Оксидтерді кремниймен тотықсыздандыру нәтижесінде шлак кремнеземмен байытылады. Басты элементтің тотықсыздануының жоғары дәрежесі шлактағы SiO2 активтілігін төмендеуі есебінен жүреді, сондықтан қорытпа флюсті әдіспен жүргізіледі. Флюс ретінде СаО қолданылады. Кремний тотықсыздандырғыш ретінде отттегіне кремнийге қарағанда химиялық жақындығы жоғары оксидтті элементтерді тотықсыздандыруға қолданылады. Мұндай жағдайда басты компоненттің бөлінуішихтаға кремнийдің артықтығымен қосу арқылы жүргізіледі. Соңғы өнім кремнийдің жоғары концентрациясымен алынады (силикотерсиялылық силикокальций және басқалар).

Кремний оттегіне химиялық жақындығы жоғары болғандықтан келесі элементтердің оксидтеріне тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады: Cr2O3, MnO, MoO3, WO3, V2O3. Оксидтерді кремниймен тотықсыздандыру силикотермиялық процесті пештен тыс жүргізу үшін жеткіліксіз жылуды бөлетіндіктен, процесс азғана қуаттылықтағы (2,5-8МВ А) пеште жүргізіледі.

Кремнийдің тотықсыздандырғыш ретінде кемшілігі:

1) шлак құрамының кремнеземнің көбеюінен артуы (басты компоненттің төменгі оксидті мықты силикаттың түзілуі). Әрі қарай басты компонентті тотықсыздандыру үшін шлакқа немесе шихтаға негіздік қасиеті жоғары  СаО және MgO қосылуы;

2) ферроқорытпаны қорыту температурасында кремний металдармен  Me-Si арасындағы байланыста төменгі концентратты кремнийлі қорытпаның алынуын қиындататын ерітінді түзеді.

Алюминотермиялық әдіс. Алюминотермиялық әдіспен тотықсыздану процесі

2/yMexOy+4/3Al=2x/yMe+2/3Al2O3

Алюминотермиялық әдістің ерекшелігі көп мөлшерде жылуды бөлуі, нәтижесінде пештен тыс өңдеу процесіне тотықсыздану реакциясының жүруіне септігін тигізуі. Процес жоғары температурада (2400-2800К) металл мен шлакты фазаның бөлінуне жақсы әсерін тигізеді және процестің жылдамдығы артады.

Алюминотермиялық әдістің жетістігі:

- алюминийге қарағанда оттегіне химиялық жақындығы төмен элементтің де тотықсыздануына мүмкіншілігі;

- процестің қарапйымдылығы, капиталды шығынының аздығы;

- Оксидтердің тотықсыздануы мен қорытпалардың алынуында көміртек пен түсті металдар қоспалары концентрациясының төмен болуы;

Ал кемшілігі:

- жоғары құндылығы мен алюминийдің дефициттілігі;

- тотықсызданған металдың жоғалымына алып келетін жоғарыглиноземді және тұтқырлығы жоғары шлактың түзілуі

Бақылау сұрақтары:

- Ферроқорытпа сапасы несімен ерекшелінеді?

- Химиялық құрамы мен гранулометриялық құрамын сипаттау

- Көміртекті термиялық әдістің кемшілігі неде?

- Силикотермиялық әдістің кемшілігі неде?

- Алюминиятермиялық әдістің кемшілігі мен жетістіктерін сипаттау

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1. Ферроқорытпаның негізгі сапасының көрсеткіші:

а. химиялық құрамы

ә. компоненттің құрамы

б. механикалық қасиеті

в. физикалық қасиеті

г. химиялық қасиеті

- Көміртектітермиялық процестің негізі:

а. қатты көміртек

ә. кокс

б. көміртек оксиді

в. оттегі

г. сутегі

- Силикотермиялық әдістің  негізі:

а. қатты көміртек

ә. кремний

б. кокс

в. оттегі

г. сутегі

- Алюминотермиялық әдістің  негізі:

а. қатты көміртек

ә. кремний

б. алюминий

в. оттегі

г. сутегі

Дәріс 4 Ферроқорытпа процестерінің түрлері. Агрегаттарды қолдану бойынша ферроқорытпаларды алу әдістерінің классификациясы (2 сағат)

- Ферроқорытпа өндірісінің әдістерінің ерекшеліктері

- Электротермиялық әдіс

- Металлотермиялық әдіс

- Домна әдісі

- Электролиттік әдіс

Ферроқорытпалар өндірісі үшін көптеген технологиялық әдістердің ерекшеліктері сипатталады. Бұл қорытпаның құрамына кіретін немесе техникалық таза күйінде алынатын элементтердің физико-химиялық айырмашылығымен айқындалады.

Ең неізгі анықтайтын әдістер мен технологияны таңдау факторлары ретінде ферроқорытпалардың химиялық құрамы және өндірістің технико-экономикалық көрсеткіштері болып табылады.

Ферроқорытпалар және техникалық таза металдар өндірісінің тарихи дамуы элементтердің кендер мен концентраттардан бөліп алу әдістерімен анықталады. Қазіргі кездегі қолданылатын белгіді әдістер: электротермиялық, металлотермиялық, домналық және электролиттік.

Электротермиялық әдістер металдарды және қорытпаларды қыздыруға, тотықсыздандыруға, қорытпалауға қолданатын электр энергиясын түзетін энергетикалық қондырғыларда жүзеге асырылады. Электротермиялық процестер типтеріне және өнімдерді қолдану аймағына қарай бірнеше топқа бөлінеді:

- ферроқорытпалар электрометаллургиясы;

- болат электрометаллургиясы;

- карбидтердің (кремний, бор, кальций) және цианидті қосылыстардың алынуы ;

- оксидтердің электробалқымасы

- элементтерді конденсациялануы және айдау;

- электрлі разряд арқылы заттың газды фазадағы синтезі мен крекингі.

Электротермиялық әдіс токтың газды және шихталы материалдардың аралық өтуінен жоғары электрлік кедергісімен жылу бөлінетін доғалы электрлі пештеріне негізделген. Процесс электрлік доғаның жану аймағында жоғары температураның болуымен сипатталады.

Металлотермиялық әдіс химиялық реакцияның жылуын қолдану арқылы алюминиймен, кремниймен және кальциймен  оксидтерді тотықсыздандыруға негізделген. Бұл процестерді алюминийді қолдануда электр энергиясынсыз жүргізуге болады, алайда кейінгі жылдары мұндай технологиялардың көбісінде шихталы материалдарды салыстыру мақсатында қымбат тотықсыздандырғыштарды экономикалық тиімділігіне қарай және шихтадан басты элементтерді толығымен бөлініп металға өтуіне алдын ала доғалы пештерде балқытылады. Металлотермиялық әдіспен әртүрлі ферроқорытпалар мен балқымалар алынады. Сонымен процесті қатар әртүрлі вариантты қондырығыларды дайындау арқылы жүргізіледі: блокта пештен тыс қорыту, шлак пен металды шығару арқылы қорытпалар, алдын ала тотықсызданған оксидтер мен флюстерді балқыту, металлотермиялық қайта балқыту. Қазіргі кездегі әдіс қалдық шлактерды отқа төзімді, болатты қорытпалауға, құрылыс салалық өндірістерге  толығымен қолдануға мүмкіндік береді.

Электролитті әдіс электролизде сулы ерітіндіге немесе тұз ерітіндісіне негізделген және өте таза металды алуға қолданылады. Алайда бұл әдіс электроэнергияның айтарлықтай шығын мөлшерімен және өте таза материалдардың қолдануға қажеттігіне байланысты екені белгілі.

Домна процесі қажетті ферроқорытпаларды (марганецпен, кремниймен және хроммен) алуға мүмкіндік туғызды, бірақ жоғары сапалы кокстың шығынын талап етеді, ал алынатын қорытпаларда көміртек құрамы көп. Домна әдісінің кемшілігі жоғары температура газдың көп мөлшерде бөлініп, олармен бірге жылудың жоғалымы болғандықтан температураның көтерілуіне мүмкіндік жоқ. Қазіргі кезде домна пешінде 50%-ке жуық жоғарыкөмңртекті ферромарганец қорытылып шығарылады.

Жоғарыкөміртекті ферромарганецке қажеттіліктің артуына байланысты қуатты кенді тотықсыздандырғыш РПЗ-63 типтегі пештерінде жоғарыкөміртекті ферромарганецті өндірісі келтірілді.

Ферроқорытпа процестері үздіксіз және периодты болып бөлінеді. Үздіксіз процестер шихтаны үздіксіз салу арқылы жабақ кенді тотықсыздандырғыш электр пештерінде жүргізіледі. Шихта пеште белгілі бір деңгейде орналастырылады. Электродтар шихтаға үнемі батырылып орналасады, ал металл мен шлак үздіксіз немесе периодты түрде алынады. Мұндай жағдайда үлкен электірлік 16,5-7 МВ·А қуатты пеші қолданылады, ал тотықсыздандырғыш ретінде коміртекті материалдар қолданылады.

Колошник бұл үздіксіз процесте жұмыс істейтін пештегі шихтаның жоғарғы қабаты. Шихтаның түсуіне қарай электродтың айналасына конус тәрізді орналасады. Конустың жоғары деңгейі 0,3-0,5м колошниктің шет жағындағы шихта деңгейінен жоғары орналасқан. РПГ-63 типтегі саңлаусыз (герметикалық) пеште шихта колошникке электродтар арасымен салынады.  Нәтижесінде пештің жұмыс істеу процесінде шихтадағы оксидтердің көміртегімен тотықсыздануында көп мөлшерде газды фазадағы 80-95% көміртегінің монооксиді СО түзіледі. Сонымен қатар колошниктегі қоюлана шыққан газдың орнында жаға шихтаның салынатын қуыс жер түзілуі мүмкін. Жабық колошникті пештің жұмыс істеу барысында электрод арқылы өткізілетін ток доғалы разряд бойынша және олармен тізбектеле орналасқан ванна кедергісімен жүргізіледі, токтың бір бөлігі электродтың жоғарғы жағында ток өткізгіштік шихтаға беттік қабатымен өткізіледі.

Үздіксіз процесі барысында доғалы разрядта тоқ энергиясы доға арқылы өтіп, тотықсыздандырғыш процесінің дамуы үшін қажетті температурамен қамтамасыз етіледі. Шихтаның электрлік кедергісі ондағы көміртекті тотықсыздадырғыштың мөлшерімен, сонымен қатар температураның әсерінен пайда болатын сұйық фаза мен мөлшерімен байланысты.

Шихтаның кенді бөлігіне балқу температурасымен анықталатын жәй және күрделі минералдары кіреді. Жәй минерал бір ғана оксидтермен түзілген кристалдан, мысалы, SiO2, күрделі минерал  екі немесе одан көп оксидті қосылысты элементтерден тұрады. Шихтаның минералдық бөлігінің неғұрлым балқу температурасы артып, шихтадағы сұйық фазаның мөлшері азайған сайын солғұрлым ток энергиясының айтарлықтай бөлігі электрод айналасында газды қуыс түзіле отырып доға арқылы өтеді. Электродта пайда болған газды қуыстың формасы мен өлшемдері шихтаның минералды бөлігіндегі түзілген сұйық фазаның температурасына байланысты болып келеді.

Оксидті кенді бөліктегі минералдар іртұрлі температурада балқиды. Жоғары температурада сұйық оксидті фаза (шлак) шихтаның төменгі горизонтында түзіледі, ал электрод айналасындағы пайда болған газды қуыс дами түседі. Химиялық реакцияның өнімі (металды балқымы) егер металды фазаның тығыздығы оксидті балқыманың тығыздығынан жоғары болса пеш түбінде жиналады. Егер металды фазаның тығыздығы оксидті балқыманың (кремний, силикоалюминий, силикокальций) тығыздығынан төмен болса, онда пештің бөлек зонасына түседі. Ферроқорытпаның пештен қорытылып шығуы белгілі 1,0-1,5 сағат уақыт аралығында немесе үздіксіз жүзеге асырылады.

Металдың үздіксіз шығарылымы пештің орнықты жұмыс істеуіне, электродтардың шихтада батырыла орналасуына ықпал етеді, ал тотықсызданған элементтер азғана уақыт ішінде СО газды фазамен жалғаса береді және нәтижесінде екіншілей карбидті түзілім тотықсызданған элементтердің көміртектің монооксидімен артуы азаяды. Пештегі оксидті және металды балқымалардың температурасы шихтаның балқу температурасымен анықталады.

Үздіксіз процесс жылуды пайдалуда ұтымдылығымен сипатталады. Шығарылған газдардың жылуы біршама шихталы материалдарды қыздыруға септігін тигізеді, нәтижесінде шихтадағы ұшпалы элементтердің, гигроскопиялық ылғалдылықтың алынып тасталынады, қатты фазадағы оксидтердің тотықсыздану процесі, көміртекті тотықсыздандырғыштың беттік қабатынан өтетін эндотермиялық реакцияны жылумен қамтамасыз етеді.

Үздіксіз процесс жабық және саңлаусыз (герметикалық) шығарылған газдарды тазартатын күмбезбен жабдықталған пештерде жүргізіледі. Жоғары жылу бар колошникті газ алдын ала шихтаны тотықсыздандырғыш бөлек агрегаттарда отын есебінде және тотықсыздандырғыш газ есебінде қолданылуға мүмкіндік береді.

Периодты процестер бір балқымаға арналған белгілі шихта материалдарының мөлшерін қолдану арқылы жүргізіледі. Пешке жүктелген шихта басты элементтердің тотықсыздануымен толығымен балқытылады.  Балқыма өнімдерінің шығарылымы мерзімімен бір уақытта шығарылып отырылады.

Электротермиялық процестерде шлакты және шлаксыз болып бөлінеді. Ферроқорытпа өндірісінде шлак мөлшері металл массасына қатысты, яғни шлак пен металдың масасының қатынасымен анықталады. Ферроқорытпа балқымасында шлаксыз процестердегі шлак мөлшері  металл массасынан 3-10% құрайды. Шлаксыз процестерде шлак кендегі аз мөлшердегі, концентраттардағы кенсіз материалдардағы және балқыту процесі барысында тотықсызданбаған материалдар оксид күйінде түзіледі.

Шлакты процестерде шлактың көп мөлшерде түзілуіне әкеледі. Жоғарыкөміртекті ферромарганецті және силикомарганецті қорытып шығаруда шлактың бөлінгіштігі 1,2-1,5, силикотермиялық әдіспен феррохромды және металды марганецті алуда 2,5-3,5 құрайды.

Флюсті және флюссіз процестер. Ферроқорытпаларды мерзімді процеспен қорытып шығаруда флюсті әдіспен жүргізіледі. Флюсті әдісте басты элементтердің оксидтерінің тотықсыздануы келесі реакциялармен жүреді.

2MeO∙SiO2+2C+C=2Me+CaO∙SiO2+2CO

2MeO+Si+CaO=2Me+CaO∙SiO2

3MeO+2Al+CaO=3Me+CaO∙Al2O3

SiO2 және Al2O3 белсенділігінің төмендеуі бастапқы элементтердің оксидінен тотықсыздану бағытына жоғары дәрежеде ығысуына ықпал етеді. Флюсты материал ретінде  СаО, MgO және басқа компоненттер қолданылады. Сонымен қатар шлактың тұтқырлығы және шлактың балқу температурасы, ферроқорытпадағы қосындылардың концентрациясы төмендейді.

Электропешті балқыма флюссіз әдіспен де жүзеге асырылуы мүмкін. Мұндай жағдайда электроэнергия шығыны төмендейді, пеш өнімділігі артады, бірақ басты элементтің тотықсыздану дәрежесі төмендейді. Алайда флюссіз әдіс жоғары сапалы кендер мен концентраттарды қолданған жағдайда іске асырылуы мүмкін.

Балқыту процесінде шихтаға флюсті немесе флюссіз технологиясын таңдау оның тиімділігіне және әрбір пештің өнімділігінің арту мүмкіндігіне байланысты. Бұл принцип негізгі болып табылады, яғни тотықсыздандырғыштар типтерінен технологияның маңыздылығын анықтайтын физико-химиялық процестер ғана емес, пеш агрегатының практикалық қабылдау процесіне, алынатын қорытпаның химиялық құрамына және оны қолдану аймағына байланысты. Сондықтан ферроқорытпалар өндірісінің процестері осы белгілері бойынша көміртектітермиялық (КТП), силикотермиялық (СТП), алюминотермиялық (АТП) болып жіктеледі.

Бақылау сұрақтары

- Ферроқорытпалар өндірісі технологиялық әдістердің ерекшеліктері қандай?

- Ферроқорытпалар және техникалық таза металдар өндірісінің тарихи дамуы

- Ферроқорытпалар электрометаллургиясы

- Болат электрометаллургиясына сипаттама

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1. Ферроқорытпа процесінің белгілі әдістері:

а. электротермиялық, металлотермиялық, домналық, электролитті

ә. механикалы. физика-химиялық

б. тығыздықтық, температуралы,

в. ұысымдыұ, жылулық

г. химиялық, физикалық

- Электротермиялық процесінің топтары

а. ферроқорытпалар электрометаллургиясы

ә. болат электрометаллургиясы

б. тотықсыздандіру металлургиясы

в. тотықтыру металлургиясы

г. электрлік металлургиясы

- Электротермиялық әдіс қандай пештерге негізделген?

а. электрлі пештерге

ә. индукциялық пештерге

б. шахталы пештерге

в. тотықсыздандыру пештерге

г. шахталық пештерге

- Электролитті әдіс неге негізделген?

а. сулы ерітінліге

ә. сілтілі ерітіндіге

б. қышқылды ерітіндіге

в. негізді ерітіндіге

г. сулы және тұз ерітіндісіне

Дәріс 5. Ферроқорытпа өндірісінің шлактары. Кендер мен шлактар минералдарының полиморфизмі (2 сағат)

- Шлактың түзілуі

- Ферросилиций шлагының құрамы

- Ферросилицийді алудағы шикізат минералдары

Ферросилицийді өндірісі шлаксыз процеске жатады, алайда қорытпаны алуда шлак мөлшері түзіледі. Шлактың түзілуіне себеп болатын қоспалар физика-химиялық қасиеттеріне байланысты шихталы материалдағы толығымен тотықсызданбаған материалдар болып табылады. Ондай қоспаларға глинозем, кальций оксиді және магний оксиді жатады. Шлактағы негізгі құрамдасы глинозем болғандықтан, шлакқа өтетін қоспа негізгісі глинозем болады, яғни шлактың түзілуі глиноземмен және кремнеземнің негізгі оксидтерінің де аз ғана мөлшері болып табылады. Мысал ретінде ферросилиций қорытпасынан бөлінген шлак құрамы келтірілген:

Кесте 1 – Ферросилиций қорытпасынан бөлінген шлак құрамы

| SiO2………….................. | 23.64 | 25.60 | 33.02 | 38.80 | 42.03 | 46.48 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al2O3…………………… | 58.46 | 62.27 | 58.32 | 49.71 | 46.51 | 44.64 |
| CaO……………………… | 19.92 | 12.70 | 9.16 | 12.98 | 9.44 | 9.94 |
| MgO…………………… | 0.50 | 1.81 | 1.81 | 1.66 | 1.81 | 1.61 |
| FeO……………………… | 0.66 | 0.82 | 1.15 | 0.98 | 2.02 | 2.02 |

Шлак құрамы көп мөлшерде өзгеріп тұрғанмен, глиноземды болып табылады. Ферросилиций өндірісіндегі шлактар баяу балқитын және тұтқыр материал. Үштік диаграмма бойынша балқу температурасы 17000С жуық., тұтқырлығы 30-35 пуаз.

Жоғарыпайыздық ферросилицийдің шлак мөлшерінің нақты есебін алуда  оның меншікті тығыздығы қорытпаның меншікті тығыздығына жақын болғандықтан қиыншылық туғызады. Мұндай жағдайда метал алудағы блокта шлакты шатастру болуы мүмкін. Сонан соң шлак тұтқырлығының басымдылығы салдарынан  пеште қалып қойып оның өсімі пайда болуы мүмкін. Бұл ферросилицийді балқытуда бақыланып отырылады.

Ферросилиций өндірісінде шлактың түзілуіне қарсы қолданылатын шара шихталы материалдардың тазалығында болып табылады.

Ферросилиций қорытпасын алу үшін бастапқы материал ретінде кремнезем құрамды әртүрлі минералдар қолданылады. Кремнезем табиғатта тау хрусталі, топаз, аметист, кварц, халцедон, кварцит, кварцты құм және құм тас түрінде кездеседі. Алайда ферросилицийді қорытып алу үшін бұл минералдардың барлығы дерлік қолданыла бермейді. Бұлардың ішіндегі тау хрусталі, топаз, аметист – сирек минералдар болғандықтан қолданылмайды. Ал кварц құмы және құм тас (песчаники) минералдары болса өте ұнтақты болғандықтан жарамсыз. Ферросилицийді балқыту үшін көбінесе қолданылатын тиімді минералдар кеңінен таралған кварц, кварцит және халцедон.

Кварц – кристалды құрылымдағы тығыз минерал, меншікті салмағы 2,59-2,65, қаттылығы -7, көбінесе түссіз, ақ, құрамындағы қоспаларға байланысты қызғылт түсті болуы да мүмкін.

Халцедон – жіңішке талшықты, кейде кеуекті әртүрлі түске боялған минерал. Меншікті салмағы және қаттылығы кварцтікі сияқты.

Кварцит – кварц түйіршіктерінен тұратын тау жынысы.

Бұл минералдар кеңінен таралған. Кремний құрамды минералдарды кенорындарын таңдағанда ферросилиций қорытпасын алуға тиімдісі 95% -дан кем емес, ал қалған қосындылары (глинозем, магний оксиді, кальций оксиді)  минималды мөлшерде болуы қажет. Сонымен қатар ең көңіл бөлінетін жайт бұл минерадардың құрамында  Р2О5 – 0,02%-дан артық болмауы тиіс. Ал темір оксидіне келетін болсақ, оған шектеу жоқ десек те болады, себебі темір ферросилилицийді қорытып алу үшін қандай түрде болса да қажет. Әсіресе мехникалық беріктігіне аса көңіл аудару қажет.  Ұсақтау және қыздыру барысында шашылып қалмауы қажет.

Ферросилицийді қорытып алу үшін кварцит және кварц алдын ала ұсақталады. Өндіріс пештері үшін кесектердің ірілігі 50-100мм өлшемде болуы қажет. Ал ұсақтаудан кейінгі өте ұсақ түйіршіктер 20-30мм елегіштер арқылы еленеді. Пешке өте майда түйіршіктер қажет етілмейді себебі біріншіден шихтаның газөткізгіштігін нашарлатумен қатар қоспалар артық мөлшерде құрамдас болуы мүмкін. Мысалы, кварциттегі глиноземнің құрамы 1,5%-дан аспаса, ал майда ұнтағында 20%-ға дейін артуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары

- Ферросилиций өндірісі қандай процеске жатады

- Ферросилиций процесінде шлактың түзілуіне не себеп?

- Ферросилицийді алуда қандай шикізат минералдары қолданылады?

- Кремнезем құрамды минералдарды атаңыз

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1. Ферросилиций өндірісіндегі шлактың құрамы қандай қоспалардан тұрады:

а. кальций оксиді, магни оксиді, алюминий оксиді

ә. темір оксиді, кальций оксиді кремний оксиді

б. глинозем оксиді , кальций карбонаты, темір оксиді

в. темір оксиді, күкіртті ангидрид, кальций оксиді

г. марагнец оксиді, темір оксиді, кальций оксиді

- Ферросилицийді өндіруде қолданылатын негізгі минералдарды атаңыз

а. кварцит

ә. кварц құмы

б. хальцедон

г. құм тас (песчаники)

- Минералдар құрамындағы Р2О5 құрамы қанша болуы қажет?

а. 0,02% аспауы қажет

ә. 0,03% аспауы қажет

б. 0,01%

в. 0,02%

г. 0,04%

- Өндіріс пештерінде қолданылатын шихтаның ірілігі қанша болуы қажет?

а. 50-100мм

ә. 100-150мм

б. 80-120мм

в. 75-115мм

г. 100-200мм

Дәріс 6. Кристалды кремний мен кремний карбидінің электротермиясы. Кремнийдің, көміртегінің қасиеті және олардың қосылыстары  (2 сағат)

Ферросилициді болатты қышқылдау және легірлеу үшін, сонымен қатар кейбір ферроқұймалар өндірісінде тотықсыздандырғыш ретінде қолданады. Электрлі пештерде құрамында 19-23%-тен (құйма ФС20) 92-95%-ке дейінгі (құйма ФС92) кремнийі бар ферроқұймалардың әртүрлі маркылары балқытылады. Ферроқұймалар өндіретін кәсіпорындар келесі маркыларды ФС18, ФС20, ФС25, ФС45, ФС65, ФС75 және ФС92 шығарады.

Құймада кремний 50-60% шамасында болғанда және ол фосфор және алюминиймен ластанғанда құйма, ұшқыш заттар бөлінуімен ұнтаққа шашырайды. Сондықтан мұндай құрамды құймаларды зауыттарда шығармайды. Кремнийден басқа ферроқұймалардың құрамында темір және басқа қоспалар болады. Құрамында 41-47% және одан көп кремнийі бар құймаларда 0,1-0,2% C, 0,2-0,6% Mn, 0,05%-ке дейін P, 0,02%-ке дейін S, 1,5-2,5% Al бар. Азкремнийлі құймаларда (19-27% Si) көміртегінің мөлшері 0,6-1,0%-ке жетеді. Көміртекті тотықсыздандырғышты қолдану мен пешті көмірлі қаптауға қарамастан ферросилицийдің құрамында көміртегінің аз екенін атап өтуіміз керек. Бұл кремнийдің қатысында көміртегінің ерігіштігінің төмендеуімен түсіндіріледі. Құймада кремний көп болған сайын көміртегі аз болады.

ФС45 және ФС75 құймалары кеңінен қолданудағы шихталы материалдардағы  басты шикізат кварциттер болып табылады. Олардың құрамында 95%-тен кем емес SiO2, 0,02%-тен көп емес P2O5 бар, ал шлак түзуші қоспалар (глинозем) аз болуы мүмкін. Кварцитті 25-80мм дейінгі бөлшектерге майдалап, саздан жуып тазалайды.

Құймадағы кремнийдің керекті мөлшерін алу үшін шихтаға, көміректі болаттың ұсақталынған жоңқалары түрінде, темірдің есептелінген мөлшерін қосады. Темір кремнийдің тотықсыздандыруын жеңілдетеді.

Ферросилицийді балқыту кезінде тотықсыздандырғыш ретінде металлургиялық кокстің өлшемі 10-25мм болатын бөлшектері (доменді кокстен електеніп алынған) қолданылынады. Кейде кокстің кейбір бөлігінің орнына арзанырақ материалдарды қолданады׃ көмірлерді 700°С-та кокстеу өнімі-жартылай кокс және құрамында карборунд SiC бар материалдар (электродты және абразивті өндірістердің қалдықтары).

Ферросилицийді конструкциясы әртүрлі - айналмалы және тұрақты, жабық және ашық қуаты 16,5-115 МВА болатын домалақ пештерде 130-250 в жұмысшы кернеуде балқытады. Қаптаманың жұмысшы қабатын көміртекті блоктардан жасайды. Пештің екі леткасы бар, біреуі жұмысшы, ал екіншісі қосымша.

Сурет 5.   Ферросилиции балқытудағы пештің қимасы:

1 - шамот; 2 – сұйық балқыма; 3 - гарнисаж; 4 - область медленного схода шихты; 5 - электрод; 6 -область быстрого схода шихты; 7 - "тигель";  8 – көміртекті қаптама

Шихтаны кварциттің SiO2-інің 98%-і тотықсызданып және қиқымдардың барлық темірі балқымаға көшеді деп есептеп құрайды. Шихта материалдарын келесі пропорцияда араластырады׃

құйма маркасы     		ФС25		ФС45		ФС75

материал мөлшері, кг׃

кварцитта      			150		300		300

коксик        				70-75		135-140	140-145

темір жаңқасы			200-220	180-190	30/35

Балқытуды үздіксіз үрдіспен жүргізеді. Пештің калошникінің үстіне үздіксіз шихтаны салып тұрады, ал балқыманы летка арқылы оқтын-оқтын шығарып отырады. Электродтардың шихтаға батырылу тереңдігі жоғары болу керек (кішкентай пештерде 800 мм-ден 2700мм-ге дейін үлкен пештерде).

Электродтардың соңымен пештің түбіне дейін 300-600мм болу керек. Араласқан шихталы материалдарды енгізгенде электродтардың төңірегінде көтерілген конустар жасап,және оны ұстап тұруды қадағалау керек. Бұл газдардың осы жерден шығуын қиындатып, жылу мен кремнийдің шығының төмендетеді.

Балқыту үрдісі негізінен электродтарда жүреді, олардың астында электрлі доғалар жанып тұрады. Осында доға аймағында шихтада (сурет 7) өте жоғары температуралы ашық жер (тигель) пайда болады. Тигель қабырғалары үздіксіз балқып,кремнезем балқып, кремний сұйық темірде еріп, сұйық балқыма астына түседі, шихтаның жаңа порциялары реакция аймағына енеді.

Кремний қатты көміртегімен келесі реакция бойынша тотықсызданады

SiО2+2С =Si+2СО -635096 Дж,

демек, энергияның көп шығынымен жүреді, оның басталуының теоретикалық температурасы 1554°С темір қатысында кремнийдің тотықсыздануы жеңілдейді және төменірек температураларда жүреді, себебі темір, кремнийді еріте отырып, оны реакция аймағынан ығыстырады, осылайша бұл реация тепе-теңдігің оңға, кремнийдің тотықсыздану жағына ығыстырады. Темір шихтада неғұрлым көп болған сайын, кремнийдің тотықсыздануы және ферросилицийдің түзілуі соғұрлым төменірек температураларда жүреді.

Темір сонымен қатар, кремний карбидін SiC ыдырата отырып, үрдіс барысын оңайлатады. Соңғысы тотықсыздандырғыштың артық мөлшерінде

SiO2 + 2C = SiC + 2CO

түзіледі, сонымен қатар қиын балқитындықтан (Тбал>2700°С) пештің төменгі жағына жиналып, оны толтырып, өнімділікті төмендетеді.

Жоғарғы температуралар аумағында кварцит пен кокста болатын тотықтарынан алюминий мен кальцийдің ішнара тотықсыздануы жүреді, сондықтан ферросилийцің құрамында 2,5%-ке дейін Al және 1,5%-ке дейін Ca болады. Балқытудың тотықсыздандырғыш жағдайларында фосфордың 60% -тен асасы балымаға көшеді. Күкірт толығымен ұшып кетеді.

Шихтаның тотықсызданбаған тотықтарынан шлак түзіледі, оның мөлшері балқыма массасының 2-6%-іне тең. Шлактың типтік құрамы мынадай %׃ 25-40 SiO2, 20-40 Al2O3, 10-25 CaO, 2-10 SiC, 3-8 BaO, 2-ден төмен MgO және FeO. Шлактардың балқу температурасы (1500-1700°С) мен тұтқырлығы жоғары. Шлак пештен летка арқылы балқымамен бірге шығады. Жоғарғы тұтқырлық жағдайында шлактың бір бөлігі пештің ішінде қалып, ваннаны толтырады.

Жоғарғы температуралар аймағында түзілген тотықсыздану газы CO, шихтаны қыздыра отырып, жоғары көтеріледі. Бұл жағдайда ол электродтардың тотықсыздану аумақтарының жоғарғы жағымен қозғалуға тырысады. Газдардың жылуын пайдалану дәрежесін артыру үшін шихтаны электродтардың қасына, материалдардың конустәрізді орналасқан жоғарғы қабатын жасап, енгізеді. Электродтардағы шихтаның жоғарғы қабаты осындағы газдардың жоғарғы көтерілуіне кедергі жасайды, және олар шихтананың көп мөлшерін қыздыра отырып, электродтардан алысырақ бөлінеді. Ванна айналғанда қозғалмайтын электродтар шихтаны босаңдырады, бөлініп жатқан газдар ваннаның көлденең қимасы бойынша бірқалыпты таралады.

Пештің қабырғасындағы нашар қыздырылған материалдар тығыз монолитке (гарнисаж) бірігіп піседі.

Пештің қалыпты жүрісі электродтардың жанып кету барыснда баяу түсірілуімен және шихтаның осы электродтардың төңірегінде бір қалыпты отыруымен сипатталады. Қорытпа тәулігіне 12-20 рет шығарылып отырады. Летканы бұзуды электр доғасы немесе оттегімен қыздырып тесумен, темір таяқпен ұрып немесе бұрғы көмегімен жүргізеді. Шығаруды жүргізгеннен кейін летканы электродты масса мен құм немесе отқа төзімді саз және коксиктердің қоспаларынан жасалған конус тәрізді тығынмен жабады.

Қорытпаны арнайы дайындалған кірпішпен немесе графитті тақтамен қапталған ожауға жібереді, сосын жалпақ қалыптарға немесе арнайы қалыптарға шойынды құйатын машинаға ұқсайтын конвейрлі типті құюшы машинамен құйады.

Кесте 2-  Ферросилиций қорытпасына шығындалатын материалдар мен электр энергия

| Маркасы | ФС25 | ФС45 | ФС75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Кварцит, кг/т | 550 | 970 | 1850 |
| Темір жаңқасы, кг/т | 780 | 560 | 230 |
| Коксик, кг/т | 280 | 460 | 840 |
| Электрэнергия шығыны, кВт·ч/т | 2800 | 4500-4700 | 8300-8900 |

Кремний табиғатта оттегіден кейін көп таралған элемент жер қыртысы салмағының 15% -ін құрайды, ал онда 27,7% кремнийдің оттекті қосылысы- кремнезем (SiO2) бар. Табиғи кремнеземнің екі жүзден аса түрлері бар׃ құм, кварц, кварцит, тау хрусталы, опал және басқалары. Сонымен қатар, табиғатта мындаған минералдар кездеседі, бұларда кремнезем басқа элементтердің тотықтарымен силикаттар, алюмосиликаттар және т.б. түрінде болып, жер қыртысының 95%-ін құрайды.

Кремний және оның құймаларын балқыту үшін ең арзан және сонымен қатар кремнеземге бай материалдарды қолданады׃ кварцит, кварц және кварцты құмдарды.

Жоғарғы процентті кремний құймаларын балқытқанда және жабық пештерде жұмыс істегенде шихтаның бірігіп пісуін төмендететін ағаш көмірі қымбаттылығына байланысты, әдетте, тек кристаллды кремнийді және сиректеу ФС90 алуда қолданылады. Көбінесе ірі ретортты көмірді қолданады, онда ГОСТ 7657-55 бойынша золь 3%, ұшқыш заттар 20%, ылғал 6% және бөгде қоспалар 2%-тен аспау керек. Бөлшектер өлшемі >25мм.

Сурет 6. Кремний өндірісінің технологиялық схемасы

Жоғарғы процентті кремний құймаларын балқытқанда және жабық пештерде жұмыс істегенде шихтаның бірігіп пісуін төмендететін ағаш көмірі қымбаттылығына байланысты,

әдетте, тек кристаллды кремнийді және сиректеу ФС90 алуда қолданылады. Көбінесе ірі ретортты көмірді қолданады, онда ГОСТ 7657-55 бойынша золь 3%, ұшқыш заттар 20%, ылғал 6% және бөгде қоспалар 2%-тен аспау керек. Бөлшектер өлшемі >25мм.

Кристаллдық кремний өндрісінде қолданытатын ірі ағаш көмірі бөлшектеніп және ұсақталарынан тазалынады, балқытуға 10-80мм фракциясы жіберілінеді. Ретортты ағаш көмірі майдаланылмайды. Кремний құймаларын балқытуға қолданылатын ағаш көмірі, әдетте, ұсақтарынан електеніп тазартылмайды.

Ағаш ұнтақтарын кристаллдық кремнийді балқытуға ЧЭМК-ы тиімді қолданды. 1т кристаллдық кремнийге 0,49м3 ұнтақ (200кг/т) шығындағанда пеш өнімділігі өсуі 1,7%, электрэнергиясының шығының төмендеуі 240 квт·сағ/т және қымбат тұратын ағаш көмірінің үнемделуі 86кг/т болды. Көмір қабатының кеңес берілетін өлшемдері 8-100мм. Жоғарғы шегі енгізуші құрылғылардың бітеліп қалуын жойса, ал төменгі шегі көміртегінің шығынымен шихтаның газөткізгіштігін төмендететін ұнтақтардың қолдануын төмендетеді.

Кристаллды кремнийді немесе оның қоспалары бойынша аса таза жоғарғы процентті құймалары үшін ерекше таза шихтылы материалдарды қолдану керек, сондықтан мұнай немесе пісіру кокстарының ұсақтары қолданылады. ФС75-ті балқыту кезінде коксик-жаңғақшасының бөлігінің орнына арзандау күкіртті мұнай коксын қолдану әрекеттері оң нәтиже бермеді. ЧМЭК-ында 1т құймаға кеткен электрэнергиясының шығыны 8851 кВт·сағаттан күкіртті мұнай коксының (~3,6% S) мөлшерінің өсуіне қарай оның барлық берілген тотықсыздандырғышқа қарағанда 24% кезінде9600 кВт·сағ-қа, 47% кезінде9820 кВт·сағ-қа, 73,3% кезінде10480 кВт·сағ-қа өсті.

КЗФ-ында күкіртті мұнай коксын пайдаланғанда көрсеткіштердің төмендеуі бұдан жоғары болды, мұнда коксиктің 50%-ін алмастырғанда электрэнергиясының шығыны 35,6%-ке өсті. Мұндай қанағанаттандырыққсыз көрсеткіштер, сірә, кремнийдің күкіртті қосылыстар түрінде ұшып кетуімен байланысты болуы мүмкіндігін айтып кеуіміз керек.

Кристаллдық кремний өндірісінде қолданылатын мұнай және пісіру кокстарының бөлшектерінің өлшемі 0-15мм, ал егер 0-5мм бөлшектерін басқа мұқтаждар үшін қолданып, тек 5-15мм –те електелінгендерін пайдаланылатын болса тіпті жақсы болады.

Кристаллдық кремнийді балқытқанда ең жақсы нәтежиелер ағаш көмірі мен мұнай (пісіру) коксының мынадай қоспасымен жұмыс жасағанда қол жеткізілді, яғни ағаш көмірімен енгізілген қатты көміртегінің мөлшері мұнай (пісіру) коксымен енгізілген мөлшерінен 4-6 есе көп болуы қажет.

Бақылау сұрақтары

- Ферросилицийдің металлургияда қолданылуы.

- Өндіріс ферросилицийдің қандай маркаларын шығарады?

- Ферросилицийдің шихталы материалдарына қойылатын талаптар.

- Шихтада темірдің болуы кремнийдің тотықсыздануына қалай әсер етеді?

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1. Ферросилиций құрамы неден тұрады?:

а. темір мен кремний

ә. темір мен марганец

б. темір мен фосфор,

в. темір мен күкірт

г. темір мен алюминий

- Ферросилицийді алуда басты шикізат не?

а. кварцит

ә. ильменит

б. хальцедон

г. темір

- Ферросилицийді қорыту барысында қолданылатын  тотықсыздандырғыш

а. кокс

ә. антрацит

б. көмір

в. әктас

г. темір

- Тотықсыздандырғыш ретінде қолданылатын ағаш көмірі қайда қолданылады?

а. кристалды кремнийді алуда

ә. ФС45 қорытпасын алуда

б. ФС20 қорытпасын алуда

в. ФС25 қорытпасын алуда

г. ФС25 және ФС65 қорытпасын алуда

Дәріс 7. Марганец және оның қорытпалары. Жоғарыкөміртекті, орташакөміртекті және азкөміртекті ферромарганец технологиясы.

(2 сағат)

- Марганец концентратына сипаттама

- Марганецті агломерат түрлері

- Жоғарыкөміртекті ферромарганецті қорыту

- Орташа және аз көміртекті ферромарганецті қорыту

Байыту фабрикаларынан өндірілген марганец концентраттары майда фракциялы және ылғалдылығы жоғары болып келеді. Мұндай концентратты қолдану электропештің өнімділігін төмендетеді және технико-экономикалық көрсеткіштерді нашарлатады, жоғары мөлшерлі ылғалдылық пеште сутегінің түзілу көзі болып табылады.  Сондықтан концентратты электрлі балқытуға дайындауда пеште кептіру арқылы ылғылдылықты 9%-ға дейін төмендетеді. Ал марганец концентратын түйіршіктеу үшін агломерациялау, брикеттеу және түйіршіктеу процестерін жүргізеді.

Марганец концентратынан алынған агломерат екі түрде жүзеге асырылады:  флюстенген және флюстенбеген.

Кесте 3- Сапасына қарай техникалық талаптар

| Агломерат маркасы | АМНВ-1 | АМНВ-2 | АМНЖ | АМО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Құрамы,% |  |  |  |  |
| Mn(кем болмауы тиіс) | 45,0 | 36,0 | 44,0 | 30,0 |
| Ғе(артық болмауы тиіс) | - | - | 5,0 | - |
| Mn/Fe (кем болмауы тиіс) | - | - | 8,0 | - |
| Негіздер (CaO+MgO)/SiO2 | - | - | - | 0.75-2.5 |
| Фракция мөлшері, % |  |  |  |  |
| <5мм, артық болмауы тиіс | 5,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 |
| 20-200мм, кем болмауы тиіс | 75,0 | 63,5 | 75,0 | 70,0 |
| Фракция бойынша >5мм беріктігі, кем болмауы тиіс | 76,0 | 72,0 | 75,0 | 70,0 |

АМНВ-1 типті агломерат 1-ші сортты оксидті концентраты мен аралас марганецті кеннің 1-ші сортының қоспасынан күйдіріледі. Ал агломераттың қалған маркалары әртүрлі қатынаста оксидті концентраттан, аралас және карбонатты марганец кендерінен алынады. Агломераттың химиялық құрамы 4-ші кестеде келтірілген.

Кесте 4-Марганецті агломераттың химиялық құрамы: %

| Марка | Mn | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | CaO | MgO | P | C | S | (CaO+MgO/SiO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМНВ-1 | 49.6 | 19.3 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.3 | 0.123 | 0.3 | 0.13 | 0.20 |
| АМНВ-2 | 43.4 | 23.5 | 3.4 | 2.6 | 3.7 | 2.0 | 0.20 | 0.3 | 0.20 | 0.24 |
| АМО | 29.7 | 16.3 | 6.4 | 2.1 | 3.0 | 1.7 | 0.17 | 0.3 | 0.12 | 1.8-2.4 |

Брикеттеу процесіндегі технологиялық параметрлер шихтаның ылғалдылығы (3,5-6,0), байланыстырғыш элементтің мөлшері (8-10% кен үшін, 7-8%көмірлі кенді брикеттер үшін), кептіру температурасы (130-1400С) және минимальді престеу қысымы (9,6МПа)  болып табылады. Брикетте көміртекті тотықсыздандырғыштың болуы бірден брикеттерді бастапқы жұмсарту температурасын 1250-14000С-қа дейін арттырады.

Окатывание (түіршіктеу, кесектеу). Түйіршіктерді концентраттардан күйдірінсіз алу әдісімен 12-15мм диаметрмен жеткізу төменгі температурада кептіру арқылы алынады. Ал күйдіру әдісі бойынша қыздыру 1150-12200С-қа дейін қарастырылады. Мұндай жағдайда цементтелген түйіршікті  сұйық фаза түзіледі.

Электропеште ферромарганецті қорытып шығару – үздіксіз гетерогенді тотықсыздандыру процесі. Ферромарганец электрлік кендітермиялық және домна пештерінде алынады. Электрпештерінде ферромарганецтің 4 типі алынады:

- Жоғарыкөміртекті ферромарганец (С құрамы  7%)

- Көміртекті ферромарганец (С құрамы 1,5-7%)

- Орташакөміртекті ферромарганец (С құрамы  1-1,5%)

- Азкөміртекті ферромарганец (С құрамы  0,5-1%)

Балқыту процесі келесі стадиядан тұрады: материалдарды қыздыру, кептіру, және ұшпаларды алып тастау, оксидтерді тотықсыздандыру және метал мен шлакты қорыту. Феррромарганецті өндіруде шихталы компоненттер болып концентрат (немесе марганецті кен), кокс, известь (немесе әктас), темірқұрамды материал және кокс.

Ферромарганецті қорытып шығаруда электропеш араласу режимімен жұмыс істейді. 60% жылу элекр доғасында бөлінеді, ал қалғаны қарсы режимде шихтада бөлінеді.

Кендітермиялық пеште ферромарганецті өндіруде негізгі техника-экономикалық көрсеткіштері пештің қуаттылығына және шихталы қоспалардың сапасына қарай айтарлықтай тотықсыздандыру қарқындылығымен анықталады. Шихтадағы тотықсыздандырғыш пен тотықсыздандырылатын элементтердің тиімді қатынасы барысында ең жоғарғы көрсеткіштерге жетуге болады. Шихтаның электрөткізгіштігі көміртекті тотықсыздандырғыштың қатысуымен анықталады. Неғұрлым тотықсыздандырғыш көп болса, соғұрлым шихтаның электрөткізгіштігі жоғары және ваннада максимальды қуатты ұстау қиынырақ.

Тотықсыздандырғыштың жетіспеушілігінен марганецтің тотықсыздану жылдамдығы төмендейді, ал электроэнергияның меншікті шығыны артады.

Флюссіз әдіспен қорытудағы мақсат жоғарыкөміртекті ферромарганецпен қатар азқұрамды фосфорлы және жоғарымарганецті шлактың алынуы болып табылады. Бұл қайта өңделетін шлак азфосфорлы силикомарганецті алытын негізгі материал болып табылады.

Негізгі элементтер бойынша ферромарганецтің құрамы 4755-91 МЕСТ –пен келісілген.

Аз және орташа көміртекті ферромарганец доғалы электр пештерінде (5 МВА) силикотермиялық әдіспен қорытып алынады. Шлак негізі (СаО/SiO2)=1,3-1,4.

Кесте 5- Орташа және азкөміртекті ферромарганец құрамы

| Марка | Mn, аз емес | С | Si | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | көп емес |  |  |  |
| Аз көміртекті ферромарганец |  |  |  |  |  |
| ФМн 0,5 | 85 | 0,5 | 2,0 | 0,3 | 0,03 |
| Орташа көміртекті ферромарганец |  |  |  |  |  |
| ФМн 1,0 | 85 | 1,0 | 2,0 | 0,3 | 0,03 |
| ФМн 1,5 | 85 | 1,5 | 2,5 | 0,3 | 0,03 |
| ФМн 2,0 | 75 | 2,0 | 2,0 | 0,35 | 0,03 |

Жоғары құрамды фосфорлы (0,30 және 0,35%) аз және орташа көміртекті ферромарганецті шихта құрамы өңделген марганецті шлактан, 1-ші сортты марганецті концентраттан, тотықсыздандырғыш ретіндегі ферросиликомарганецтен  және әктастан тұрады.

0,1%-дық фосфор құрамды орташа көміртекті ферромарганец силикотермиялық әдіспен үшстадиялы схемамен алынады. Шихтаға азкөміртекті марганецті шлак (флюссіз ферромарганецті қорытпа), өңделген силикомарганец және әктас қосылады.

Кесте 6- Орташа көміртекті ферромарганецті қорытуда техника-экономикалық көрсеткіш

| Көрсеткіш | ФМн88Р40 | ФМн88Р40 | ФМн88Р40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пештің нақты қуаты,, кВт | 2958 | 2565 | 2899 |
| Маиериалдар шығыны |  |  |  |
| товарлы силикомарганец | 773 | 440 | - |
| Азфосфорлы шлак 48%Mn | 1558 | 1800 | 1970 |
| Өңделген силикомарганец | 169 | 235 | 692 |
| әктас | 1204 | 1230 | 1670 |
| Графитирленген электродтар | 12,1 | 13,9 | 12,5 |
| Магнезитті кірпіш | 70,0 | 76,0 | 70,3 |
| Электроэнергия шығыны кВт ч/т | 1971 | 2265 | 2606 |
| Марганецтің бөлінуі, % | 63,2 | 61,1 | 57,1 |

Әртүрлі құрамды фосфордан тұратын орташа көміртекті ферромарганецті қорытуда техника-экономикалық көрсеткіші 6-шы кестеде келтірілген.

Бақылау сұрақтары:

- Байыту процесінен кейінгі концентраттарға сипаттама беріңіз

- Марганец концентратынан алынған агломераттың қандай типтері бар?

- Агломерат маркаларының құрамы қандай?

- Марганецті агломераттың химиялық құрамы қандай?

- Жоғарыкөміртекті ферромарганецті қорыту процесі

- Орташа және азкөміртекті ферромарганецті қорыту процесі

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1. Марганец концентраты қандай фракциялы болып келеді?

а. майда фракциялы

ә. ірі фракциялы

б. майда және ірі фракциялы

в. өте майда фракциялы

г. орташа фракциялы

- Концентраттардан түіршіктеу жолдары қандай?

а. кептірукүйдіру арқылы

б. кептіру және күйдіру арқылы

г. қорыту арқылы

- Электрпешінен ферромарганецтің қанша типтері алынады?

а. 4 типте

ә. 2 типте

б. 5 типте

в.1 типте

г.3 типте

- Жоғарыкөміртекті ферромарганецтегі көміртегінің ұлесі қанша? құрайды?

а. 7%

б. 5-7%

в. 8%

г. 1-1,5%

Дәріс 8. Хром және оның қорытпалары. Жоғарыкөміртекті феррохром технологиясы. Орташакөміртекті және азкөміртекті феррохром технологиясы. (2 сағат)

Болатты легірлеуде қолданылатын барлық элементтер ішінде хромда орын алады. Болатты хроммен легірлеуге ферроқорытпа өнеркәсібі феррохромның 17 түрлі маркасын шығарады. Бұл қорытпалар негізінен құрамында 0,01-ден 9% дейін өзгертіп отыратын көміртектің болуымен айырықшаланады. Көміртекті феррохром 4 түрлі марка өндіреді: ФХ650, ФХ800, ФХ850 мен ФХ900, сонымен бірге құрамында 65%-тен аса Сг және 6,5; 8; 8,5 және 9% кем емес көміртектен тұрады. Олардың құрамында 2% Si, 0,05% Р және 0,06% S бар.

Көміртекті феррохром балқымасына хромды кендердің, негізінен Донск кен орны (Казахстан), сонымен бірге 30 - 58 % Сr2О3, қалғаны FeO, MgO, AI2О3, SiOj пайдаланылады. Бай рудалардың тозуына байланысты, соңғы жылдары кедей кен орындарын (құрамында 30% Сr2О3) байытып және кейде агломераттау арқылы пайдалануда. Кен мен концентраттарға келесі талаптар қойылады: құрамы Сr2О3 47% кем емес; Cr2О3/FeO қатынасы 3,0% кем емес; бұл қатынас қорытпада хром құрамы 60% аса болуын қамтамасыз етеді; SiО2 7- 9% аспауы керек. Жоғары құрамды Сr2О3 және төмен құрамды SiО2 шлак көлемін төмендетуі мен хромның шлакпен жоғалуын, электроэнергия шығынын азайтады., Кейде 27-32% Сr2О3 тұратын немесе балқыманың қайтарма қалдықтарын қосу арқылы, шихтаға көміртексіз ортада феррохром өндірісінде шлак қосады.

Қасиеті мен құрамы талапқа сай (27-32% SiО2) шлак алуға қажетті, сапалы флюс ретінде кварцитті қолданылады. Құрамы 0,5%-ке дейін S және 0,04%-ке дейін Р, өлшемі 10-25мм кокспен сорттап шығарылған сапалы тотықтырғыш ретінде қолданылады,.

Хромды кеннің құрамына темір оксидтері кіреді, олар қорытпада талапқа сай темір болуын қамтамасыз етеді.

Қорытпа балқымасы.

Көміртекті феррохром үздіксіз процеспен ашық және жабық пеште магнезитті футеровкамен қуаты 40 MB•А және 140-250В аса жұмыс күшімен балқытылады.

Шихта құрамындағы хромды кенді, кокс пен кварцитті есептейді, олар тотығады және қорытпаға 92% хром мен 95% темір өткенде, шлак құрамы, %: %: SiО2 27-32, MgO 30-34, АI2О3 26-30, Сr2О3 <8 болуы керек. Мұндай шлак жоғары балқу температурасында (~16500С балқиды) қорытпаға керекті қызуды береді. Шихта құраушылар арасындағы пропорция шамамен: хромды кенде – 700кг, кокста 160-170кг, кварцитте 250кг дейін (кейде балқымадағы қайтарма қалдықтар 180кг дейін). Шлакта нашар балқитын, қиын тотығатын (магнохромит MgO•Cr2О3 тұратын, көміртекпен 15460С тотықсызданады) және баяу араласатын хромды кенді (немесе бір бөлігін) алады, бұл феррохром балқымасында «кенді қабатын» қалыптастыруды қамтамасыз етеді және де феррохромда түзілетін көміртегі мен кремний қалдығының тотығуына қажет.

Шихтаны колошниктің үстіне теңдей етіп жүктейді. Балқу процессі ванна құрылысындағы белгілі биіктіктермен келесідей мінезделеді: бұл жерде қатты фазаның тотықсыздану процессі қатты шихта қабатында жүреді, бос жыныстың балқу зонасы және тотықсызданған металл мен шлактың сұйық қабаты төменде (электродтардың соңында) «кенді қабат», сұйық қорытпа қабаты. Электродтар астында газ жолдары жоқ. Хромның тотықсыздануы келесідей реакциялармен жүреді

1/ЗСr2О3 + С = 2/ЗСr + СО - 270100Дж;

1/ЗСr2Оэ + 9/7С = 2/21Сr7С3 + СО - 250200Дж.

Бірінші реакцияда тотықсызданудың басталу температурасы 1240°С тең, ал екіншіде 1130°С; осы температуралар мен жылу эффектілерін салыстырсақ карбидті хромның Сr7С3 тотықсызданып түзілуі термодинамикалық жеңіл өтетіндігін көрсетеді. Рудада темір оксидтерін көміртекпен жеңіл тотықсыздандыру арқылы темір түзіледі, бұл процесс хромның тотықсыздануын тездетеді; карбидті хромда ере отырып, соңғысының тотықсыздануын жеңілдетеді.

Негізгі қатты фазада тотықсыздану процесі 1100-12000С, жылдамдықтың ыстық зоналарда көбеюмен өтеді. Хромның негізгі бөлігі 1400-16000С тотықсызданған болады, бұл температурада кремнийдің тотықсыздануы жүреді. Хром карбидінің түзілуіне байланысты қалыптасатын қорытпада 8-12% дейін С болады.

Феррохром түзетін тотықсызданған металдың балқуы ~15500С температурада болады, тамшылардың төменге ағу арқылы сұйық шлак түзуші тотықсызданбаған оксидтері 16500С температурада балқи бастайды.

Хромды кеннің арқасында шлактың баяу балқуы, қиын тотықсыздануы және нашар араласуы арқасында, шлактың бөліну шекарасында – сұйық феррохром «кенді қабат» - шлакты балқымада көптеген кен кесектерінің тығыз қабаты қалыптасады.

Кеннің қабаты арқылы балқыма тамшысының өту уақытында, қорытпада көміртегі мен кремнийдің жартылай қышқылдануы, кен оксидтеріне оттекпен әсер ету есебінен (мысалы, Сr7С3+Сr2О3=9Сr+ЗСО) кенді қабаттан бірмезетте хромды тотықсыздандыру жүргізіледі. Қорытпа нәтижесінде көміртек пен кремний төмендейді (мысалы, қорытпада ФХ650 6,5% кем С және 2% Si алынады).

Кендегі күкірттің негізгі бөлігі балқымаға өтеді, оның бір бөлігі газға айналып кетеді. Рудадағы фосфор тотықсызданып қорытпаға өтеді, кокстегі күкірттің негізгі бөлігі балқымаға өтеді, оның бір бөлігі ұшып кетеді. Шлак мөлшері 0,8 - 1,3т/т шлакқа тең.

Сурет 7. Жоғары көміртекті феррохром өндірісінің

технологиялық схемасы.

Қорытпа мен шлакты футеровкалы ковшпен немесе шлакты гарнисажды болат ковшпен бір леткадан бір мезетте бір сменада 3-4 рет жібереді, ковштағы шлак қалдығы шойын шлаковкаға ағады. Қорытпаны шойын изложницаларға (ұсақтауға жайлы болу үшін кесектің қалыңдығы 200мм кем болмауы керек,) немесе конвейер типті төккіш машинадағы чушкиге құйады

1т көміртекті феррохром балқығанда материалдар мен электрэнергия шығыны: хромды кен (50% Сr2О3) 1900, хромды шлак (30% Сr2О3)10, коксик 450, кварцит 40кг, электроэнергия.

Жоғары көміртекті феррохром өндірісінде қалдықты қайта балқыту әдісі.

Жоғары көміртекті феррохром өндірісі – феррохром және хром құрамды қалдықты ұсақтап, одан хром мен темірді коктегі көміртекпен немесе ферросиликатты хроммен тотықсыздандырып, қалдықты қайта балқытуға негізделген, ондағы реакциялар келесідей:

Сr2O3 + 3C = 2Cr + 3CO

FeO + C = Fe + CO

2Cr2O3 + 3Si  = 4Cr + 3SiO2

Шихталық материалдар (ұсақтау, елеулер, кокс қалдықтары және т.б.) ОПМ-ге теміржол платформасы немесе банкалы автомашинамен тиеліп №39 пешке салынады.Толық дайын шихта цехтың толықтыру кешенінде бадымен шығарылады. Пештің бункерлерінен шихта колошникке жаймен төгіледі және болатты гребкалы электродты ортаға жиналады.

Феррохром балқымасын кенді тотықсыздандыру пешінде трансформатор қуаты 4,5 МВА үздіксіз процеспен жүргізіледі. Құрамы отқа төзімді құмды-сазбен футеровкалы шамотты кірпішпен жасалған ковшқа жіберіледі.

Әктас сүті құйылған шойын поддонға ковш арқылы ФХ650 және ФХ800 маркалы жоғары көміртекті феррохром құйылады. Қызыл-қоңыр түсті болып қатайғаннан кейін, болат немесе шойын банкаға қысқышпен алып салады және суығаннан кейін дайын өнім қоймасына керекті фракцияға үгітуге жіберіледі.

Ашық электропештерде ферросиликатты хром шлаксыз үздіксіз балқитын процесс. Ферросиликатты хром балқымасына кварцит, өңделген феррохром, аздаған жоңқа, коксик, көмір, жартылай кокс қолданылады. Кварцит, кокс, жартылай кокс, көмір және темірлі жоңқа цехтың қоймасынан шихта дайындауға еңкейген ленталы транспортерлермен цехтағы бункерлерге таратылады. Шихталық материалдардың салмағы толық дайындалып, «Колоши құрамы» деп жазылған тақтайша бойынша, бір рельсті тележканың пеш қалталарына транспортирленеді, одан кейін трубкалар арқылы пешке немесе машина бункерлеріне тиеледі. Өндірістің технологиясы кварцитті кремнеземді көміртекпен, көміртекті феррохромның қатысуымен тотықсыздандыруға негізделген. Түзілген кремний карбидін бұзуға пешке темір жоңқасын қосады. Алынған қорытпаны футеровкалы шамотный кірпішпен жасалған жақсы қыздырылған ковшқа жіберіледі. Ковшқа жіберудің соңында 1-1,2 сағат аумағында кремний карбидінің жоғалуына және изложницаларға жіберілу үшін тұндырылады. Ферросиликатты хром суытылғаннан кейін керекті фракцияға дейін ұсатылып, електен өткізіліп тазаланған феррохром өндірісі үшін пеш бункерлеріне беріледі.

Орташа көміртекті феррохром негізін үш технологиялық схемамен өндіреді. Бірінші екеуі –силикотермиалды әдістер, хром кенінің силикохроммен тотықсыздануы немесе басқа сөзбен айтқанда, (силикохромды кремнийдің тотығуы) хромды рудадан Сr2О3 оксидін оттекпен, кремнийден силикохромды тазалануымен аяқталады. Силикохром – бұл ферроқорытпа пешінде үздіксіз процеспен балқитын қорытпа, әр түрлі маркалар құрамы 11-55% Si, 24 -64% Сr және 0,01-ден 4,5-6,0% С; көміртегінің мазмұны аз болған сайын, қорытпада кремний сонша көп болады.

Феррохром балқымасының бұл екі заңы тазаланған ферроқорытпа пешінде магнзитті футеровкамен үздіксіз жүретін процеспен іске асады. Әдістің біреуінде (флюссіз) шихта –хромды кеннен және силикохромнан, ал флюспен – хромды кеннен, силикохромнан, әктастан және аз ғана қайтарма феррохромнан тұрады. Құрамы 30-50% Si және 1-3% С силикохром қолданылады. Нәтижесінде кен мен силикохромның кремнийімен әсерлесуінде: 2Сr2О3 + 3Si = 4Cr + 3SiО2 құрамы кремний 2% аз қорытпа алады, хромды кеннен өңдеп алу флюсі бар әдісте 87% жуық, флюссіз әдісінде 60%. Үшінші әдіс сұйық көміртекті феррохромды көміртексіздендіре отырып орташа көміртекті феррохромды алу, ол конвертерлерде жанынан оттегін үрлеу немесе жоғары жақтан суытқаш фурмалар арқылы жүргізіледі.

Төмен көміртекті феррохром бірнеше әдіспен өндіріледі. Негізгі көп мөлшерін силико – термиялдық әдіспен алады. Балқытуды магнезитті футеровкалы пеште периодты процеспен жүргізіледі. Шихтаға хромды кен, төмен көміртекті силикохром ~ 50% Si және әктас құрамымен кіреді. Шихтаның балқу процесінде сонымен бірге силикотермиалды әдіспен орташа көміртекті феррохром балқуы сияқты, силикохром кремний кенінен Сr2О3 тотықсыздануы (кремнийдің тотығуы) жүреді. Шлакта түзілуші әктас кенінен түскен оксидті SiО2 қатты силикатқа 2СаО·SiО2, шлактан Сr2О3 толығырақ тотықсыздануының арқасында біріктіреді.

Төмен көміртекті феррохром силикотермиалдық әдіспен пешке салмай ковште рудо-әктасты балқыманы сұйық силикохроммен араластыру жолымен өндіреді. Электропеште хромды кеннен және әктастан құрамы ~ 30% Сг2О3 и 40 - 45% СаО балқыма алады, оны ковшке жіберіп, сұйық силикохром құйылатын жерге төгеді. Балқыманы араластыру кезінде жоғары температурада және көміртектің тотығуы Сr2О3 кремниймен тотықсыздануы арқылы жүреді. Алынған феррохромның құрамы: <0,04% С.

Алюминотермиялық әдіс электропеште алюмий кенді концентраттан хром оксидінің тотықсыздануын төмен көміртекті феррохром алуда аяқталады

Сурет 7. Тазаланған феррохром өндірісінің

технологиялық схемасы

Сұйық аз көміртекті феррохромды вакуумдау арқылы, мазмұны (<0,02%) аз көміртекті феррохром аламыз. Индукциялы пеште сыйымдылығы ~1т тигельде кесекті феррохромды мазмұны 0,06-1,0% С балқытады, содан балқыманы пеште 60-80мин 1640 -1680°С температурада ұстайды, бұл кезде балқыманың көміртексізденуі жүреді.

Жұқа феррохром пластинасын (20-40мм) құрамы 0,06-1,0% С вакуумирлеу кезінде, вакуумды пеште 4000С температурада өте таза көміртекті (<0,02% С) оттекті және азотты феррохром алады.

Арзан феррохромды сапалы жағынан қышқылдың феррохром, (ұнтақталған көміртекті феррохром, ~1000°С тотығып жануынан кейін) хром оксидтері, темір кені және т.б. қолданылуымен құрамы 0,01-0,03% С вакуумдеу әдісімен брикеттенген көміртекті феррохром қоспасын қатты қышқылдың араласуы арқылы алады. Брикеттерді вакуумдық пеште 80-100 сағ. 1300-14000С температурада ұстайды.

Металдық хром өндірісі хром қышқылын алюмиймен тотықсыздандыруына негізделген. Металдық хром өндірісінде келесі материалдар қолданылады: хром тотығы, алюминий ұнтағы; натрий азотты тотығы, әктас. Шихталы материалдар араластырғыш барабанда соңғы араластырудан кейін тиеледі. Араласқаннан кейін, шихта балқыту горнына беріліп, күйдіріледі. Балқытудан кейін шихтаның 50-70% балқымасына сазбалшық құрамды электробалқыма флюсіне керекті құрам алу үшін әктас қосып, колошниктерге порциямен береді.

Шихтаның орташа балқу ұзақтығы 10-15 минут. Шихта балқуынан кейін балқымалы горн майысады да, шлак құйғыш горнисажға шлактың жоғарғы қабаты жартылай құйылады. Горн құйылғаннан кейін 2-3 мин ұсталып, ары қарай балқыманың горннан шлаковкаға толық құйылады. Шлаковканы балқу камерасында құйылған металдың бетін бірдей және тегіс алу үшін ұстайды. Балқымалы шлаковка суығаннан кейін балқыма камерасынан шығарылып, содан хромды ірілендіруге және болатты барабанды қорапталуға жібереді.

Бақылау сұрақтары

1. Жоғары көміртекті феррохром балқымасы үшін керек шихта және балқытылған қорытпа құрамы?

2. Хромды көміртекпен тотықсыздану процессінің басында теориялық және тәжірибелік температурасы және темірдің қалпына келу ролі.

3. 1т феррохром көміртегіне кететін материалдар мен электроэнергия шығыны.

4. «Кен шығатын қабат» арқылы өту уақытында хром карбидіне не болады?

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1. Ферроқорытпа өндірісінде қанша феррохромды маркалары өндіріледі?

а. 17

ә. 8

б. 12,

в. 14

г. 8-12

- Феррохром өндірісі қандай пештерде жүргізіледі?

а. ашық және жабық пештерінде

ә. электрлі пештерде

б. шахта пешінде

г. индукциялы пеште

- 1/ЗСr2О3 + С = 2/ЗСr + СО  реакциясының балқу температурасы

а. 12400С

ә. 11200С

б. 9000С

в. 10400С

г. 13300С

- Феррохром өндірісіндегі тотықсыздандыру пешіндегі трансформатор қуаты қанша МВА құрайды?

а. 4,5 МВА

ә. 4,85МВА

б. 5,2МВА

в. 4,7 және 4,8 МВА

г. 4,66 МВА

Дәріс 9. Вольфрамның қасиеті және оның қосылыстары мен қолдану аймағы. Ферровольфрам технологиясы (2 сағат)

Вольфрамның негізгі мөлшері (80% шамамен) құрамында 0,5-тен 20%-ға дейін W бар болаттың аспаптық, құрылыстық және басқа маркаларын легирлеу үшін қолданылады. Вольфрам болаттың қаттылығы мен төзімділігін жоғарылатады, оған өзін-өзі шындау қасиетін береді, кесектерде ыстық сызаттардың пайда болу мүмкіндігін азайтады, жұмсаруға қарсы тұрақтылығын үлкейтеді. Құрамында 20% W, шамамен 4 % Сr, 1-2% V бар болатты әр түрлі кескіш құралдарды жасау үшін қолданады. Вольфрам легирлеуші элемент ретінде жоғары температуралар кезіндегі қанауларға арналған болаттар мен балқымалар құрамында болады.

Вольфрам карбиді негізінде (85-95% W2C және 5-15% C) ұнтақты металлургия әдісімен қатты балқымалар алынады, олардан кескіш құралдардың жұмысшы бөліктерін, қатты жыныстар мен басқаларды бұрғылауға арналған саймандар жасайды. Вольфрамның көп мөлшері электротехникада, химияда және өнеркәсіптің басқа салаларында хроммен, молибденмен және кобальтпен (стелиттер) балқымалар алу үшін қолданылады.

Таза вольфрамды (0,27 О2, 0,02% Fe, 0,04% Мо көп емес) WО3-ті сутегімен тотықсыздандыру, пісіру және ұнтақты пісіру арқылы алады.

ТМД-да ферробалқымаларды көмірсиликотермиялық (В1, В2 және В3 маркалары) және алюминотермиялық (В1а, В2а, В3а маркалары) әдістермен өндіреді. Тұтынушының талаптары бойынша В1 маркасын 1% Мо, 0,2% C көп емес, ал В2 0,05% көп емес фосфоры бар құраммен жеткізіледі.

Кесте 5- Вольфрамның физика-химиялық қасиеттері

| Атомдық номері | 74 |
| --- | --- |
| Атомдық массасы | 183,85 |
| Тығыздық (монокристалл), кг/м3 | 19,3-19,9 |
| Балқу температурасы, К | 36,83 |
| Қайнау температуасы, К | 6203 |
| Балқу жылуы, кДж/г-атом | 8,05 |
| Булану жылу | 775 |
| Энтропия 298 К кезінде, Дж/(г-атом-К) | 9,63 |

Воьфрам оттегімен WO2, W2O11 және WO3 оксидтерін түзеді; басқа қосылыстар қатарының түзілу мүмкіндігі белгіленген: W3O, W19O48, W20O58. W-O жүйесіндегі қосылыстардың көп болуы оксидтердің тек құрамы бойынша ғана емес, құрылысы бойынша да, сонымен қатар W-O жүйесіндегі гомогенділігі кең аймақтарының болуымен түсіндіріледі.

WO3 түзілу жылуы 831,7кДж/моль тең; Тбалқу=1746К, Ткайн=2123 К; 1073-1173К-де айдау басталады. 1273К-ге дейін парциалды қысымның температурамен өзгерісі мына теңдеуге бағынады (Па):lgpw=246000/Т+156,3

973К-де W3O оксиді W мен WO2-ге ыдырайды. Оттегінің вольфрамда максималды ерігіштігі 1973К-де 0,00004 % (ат.) аспайды.

WO3 оксиді табиғатта тунгстит немесе вольфрамды охра минералдары түрінде кездеседі. 1073-1173К кезінде WO3 сутегімен және көміртегі тотығымен оңай тотықсызданады. WO2,9, WO2,75-ң, сонымен қатар WO3 гидраттары: Н2WO4 (сары түсті) моногидраттары, дигидрат Н2WO4·Н2О (ақ түсті), Н2W4O13·хН2O метавольфрамды қышқыл және Н2WO5·Н2O вольфрамүсті қышқылы бар екені туралы мәліметтер бар.

Вольфрам қышқылдарына волфраматтардың мына қатары сәйкес келеді: R2O·WO3·Н2O; 5R2O·12WO3·хН2O; R2O·3WO3·хН2O; R2O·4WO3·хН2O. Төменде вольфрамның оттегімен әрекеттесу реакциялары және оларға сәйкес келетін Гиббс энергиясының (Дж/моль) өзгерісінің теңдеулері келтірілген:

Wқ + 3/2O2 = WO3қ;                 ∆G= -815170 + 228,4 Т;

Wқ + O2 = WO2қ;                    ∆G= -564810 + 163 Т;

Wқ + 3/2O2 = WO3с;                ∆G= -774770 + 188,1 Т;

Көміртегімен вольфрам карбидтер түзеді (298-3000К)

2W + C =W2C;          ∆G = 46800;

W + C=WC              ∆G = -21540 – 15,99 Т,

Хлормен вольфрам WCl2, WCl4, WCl5, WCl6, WO2Cl2 және WOCl4 түзеді.

Вольфрам силицидтері мына реакциялармен түзіледі:5Wқ+3Si3қ; ∆Hº= -20950Дж/моль;

Wқ + 2Si2қ;  ∆Hº= -934400Дж/моль.

WSi2 үшін балқу температурасы Тбалқу=2455К. W3Si2 энтальпиясы жоғары температуралы калориметрде арластыру арқылы өлшенген температураға тәуелді мына теңдік бойынша өзгереді (Дж/моль):

∆Hº = 34,294T + 15,421·10-3T2 -5,864·106T-1 +8074; ал W5Si3 үшін:

∆Hº = 111,635T + 37,94·10-3T2 + 14,437·106T-1 +11743.

W-Fe жүйесінде W концентрациясы 50%-дан көп болғанда жүйенің балқуы күрт көтеріледі. 75-80% W бар өнеркәсіптік балқымалар үшін 3123-3223К-ге тең, бұл ферровольфрамның пештен сұйық балқыма түзе өндірілуін тым қиындатады. W-Al жүйесінің балқымасында WAl, WAl5 және WAl12 түзіледі. Алюминийдің волфрамда ерігіштігі 0,15% (ат.) құрайды.

Вольфрам кенінде әдетте 0,2-3% WO3 бар. Көбінесе кендерде вольфрам минералдарымен бірге молибден, қалайы, мыс, темір және басқа элементтердің қосылыстары бар. Ең бай кендер Қытайда, Кореяда, Бирмада, АҚШ-та, Испанияда және Португалияда орналасқан. КСРО-да негізгі кенорындар Кавказ бен Оралда, Қазақстанда, Орта Азияда, Забайкальеде орналасқан. Вольфрамитті кендерді гравитациялық әдіспен байытады, ал шеелиттерді – флотациялық. 2% WO3 бар кендерді байытқанда 1т концентрат және шамамен 30т қалдық алады.

Негізгі вольфрамды минералдар: ферберит (FeWO4) және гюбнериттің (MnWO4) изоморфты қоспасы түріндегі вольфрамит (Fe, Mn)WO4, шеелит – СаWO4.

Вольфрам өз оксидтерінен көміртегімен, кремниймен немесе алюминиймен тотықсыздандырылуы мүмкін. Ең тиімді процесс балқыманы сарқып алу арқылы электропештерде көміртегімен тотықсыздандыру болып табылады. Ферровольфрамды балқытудың алюминотермиялық әдісін құрамында көп вольфрам мөлшері (80%-дан астам) бар балқыма алу үшін қолданады.

Ферровоьфрамды балқытуды күмбезсіз 2,5-5,0МВ·A қуатты айналмалы ваннасы бар (шамамен 3 айн/сағ), магнезитті кірпішпен футеровкаланған үшфазалы пештерде жүргізеді. Балқыту процесінде футеровка ферровольфраммен орын басады, пештің жұмысшы футеровкасының негізі – бұл металдық гарнисаж. Ваннаға шлакты құйып алып барып шихта тиеледі. Подинада әрқашан вольфрам (10%-ға дейін) және кремнийдің (4%-ға дейін) ликвациясы анық байқалатын қатты және жартылай балқыма болады. Жартылай сұйық балқыманың шлакты құйып алғаннан кейінгі қалыңдығы 100-120мм құрайды.

Шихталық материалдар болып вольфрамды концентрат, мұнайлы және пекті кокс ұсағы, кесектелген ферросилиций (ФС65 немесе ФС75), болатты жоңқа және шаңдар мен қалдықтарды қайта балқыту кезінде алынған құрамында вольфрам бар шлак қызмет атқарады. Шихтаның құрамын қоспалардың балқымаларға келесі мөлшерлерде өтуін есепке ала отырып есептейді, %:

Күкірт...................... 15              Фосфор...................... 100

Қалайы.................... 30               Мыс........................... 100

Мышьяк.................. 15               Молибден................. 100

WO3-ті көміртегімен тотықсыздандыру келесідей жалпы реакциялар бойынша жүреді (1743-2000К):

2/3 WO3 + 2С = 2/3 W + 2CO.

Гиббс энергиясының өзгерісі (Дж/моль) мына теңдеумен өрнектеледі

G = 307250 - 321,1T.

pсо= 100 кПа кезінде бұл реакцияның теориялық температурасы 958К-ді ғана құрайды.

Ферроволфрамды балқыту үрдісінің үш периоды бар, бірақ периодтан периодқа өту анық байқалмайды:

бірінші период – балқыманы оған шлакты ақырғы түзіп алу периодында өткен кремнийден, марганецтен, көміртегіден және темірден оларды пешке тиелетін концентраттың WO3 және FeO оттеггімен тотықтыру арқылы рафинирлеу. Период ұзақтығы 4-4,5 сағ.

екінші период – балқыманы сарқып алу, пешке концентрат пен коксты үю. Период ұзақтығы 1-1,5 сағ.

үшінші период – WO3 оксидін ферросилиций кремниі және кокс көміртегімен тотықсыздандыру арқылы шлакты ақырғы түзіп алу. Бұдан басқа, пешке бұл периодта электрфильтрден шыққан шаңдарды өңдеуден кейінгі вольфрамға бай шлактар мен құрамында вольфрам бар түрпілі үшкірлер беріледі. Үшінші период шлакты ағызумен, ваннаға тұтқыр балқыманың тиелуімен және летканы жабумен аяқталады. Кейін пешті қосып, балқытудың бірінші периодына өтеді.

Балқыманы сарқып алу үшін арнайы машина қолданылады. Балқыманың пеш түбі бетінен біркелкі сарқып алыну үшін ванна әрдайым 3 айн/сағ. жылдамдықпен бір жақтан екінші жаққа айналып отырады. Балқыманы сарқып алу үрдісінде ваннаға аз мөлшерде концентрат пен коксиктің үлестерін тиеп отырады. Бұл кезде жұмысшы шлактың құрамын шамамен мынадай ұстайды: 11,2% WO3; 25,9% FeO; 33,9% SiO2; 15,8% MnO; 10,8% CаO; 2,5% MgO және 2,7% Al2O3.

Үшінші периодта WO3-ті шлактан ферросилицийдің кремнийімен 0,25 %-дан көп емес концентратқа дейін тотықсыздандырады. Осы кезде металл марганецті тотықсыздандыруға да қатысатын кремниймен байытылады. Вольфрамның балқымадағы мөлшері азаяды.

Ақырғы түзу уақытында пештен жүйелі түрде шлак сынамасын алып отырады. Анализден кейін шлак құрамының 0,25%-дан көп емес WO3 мөлшері бар шлак сынамасын пеште 10-15 мин. ұстап, сосын оны ағызады. Ақырғы шлактың химиялық құрамы келесідей: 0,24-0,12% WO3; 0,3-1,1% FeO; 46-49% SiO2; 25-28% MnO және 13-19% CaO.

Өнім ағызып алынғаннан кейін пеште келесі негізгі элементтер мөлшері бар металл қалады: 66-70% W; 2-4% Si; 0,7-1,3% Mn; 0,08-0,14% S; 0,1-0,2% C. Егер шлак құрамында 0,25 %-дан көп емес W болса, онда оны қайта балқытуға жібереді.

Балқыманың шамамен 96-98% өзіндік құнында шығын вольфрамды концентраттың бір үлесіне сәйкес келеді. Балқыту үрдісінде газдармен 30%-ға дейін WO3 бар шаң ұшады. Сондықтан газдарды алдымен циклонда, сосын электрфильтрде ұстап, тазалайды. Циклоннан шыққан шаңды пешке оны қоса салысымен жібереді. Электрфильтрден шыққан шаңды ылғалдандырады, жұмарлайды және бөлек пеште қорғасын мен висмуттан тазаланған шлак алу үшін қайта балқытады. Бұл шлакты кейін қайта өңдеу үшін цехқа береді.

Электрфильтрмен ұсталған шаң құрамы: 23% WO3; 31,2% Pb; 17,2% Bi; 0,38% Cu; 0,45% As; 1,40% Zn; 0,25% P; 0,33% S; 7,75% CaO; 0,25% MgO; 12,8% FeO; 9,23% SiO2; 3,88% Al2O3; 11,2% MnO және қалғаны сілтілік металдардың оксидтері. Бұл шаңды Pb-Bi жүйесінің балқымасын мынадай құрамды шлак ала отырып қорыту үшін қолданады: 37,15 % WO3; 4,8% SiO2; 1,12% FeO; 11,04% MnO; 2,32% MgO; 1,90% Al2O3; 23,32% CaO; 0,40% Sn; 0,20% P; 0,29% Cu; 0,01% As; 0,07% Bi; 0,3 % Pb және сілтілік металдардың оксидтері. 1 т ферровольфрамға кететін щығын:

Вольфрамды концентрат (60 % WO3), кг         1530

Ферросилиций (75 %), кг...............                    120

Пекті кокс, кг..................................                    120

Темір жоңқасы, кг...........................                     102

Электродты масса, кг....................                      40

Электрэнергия, кВт·сағ.................                      3230

Вольфрам шығымы, %..................                      99

Шетелде ферровольфрамды қорытуды екі пешті қолдана отырып екісатылы тізбек бойынша жүргізеді. Бірінші көміртекті футеровкалы пеште WO3-тің ағаш көмірдің көміртегімен әктас барда тотықсыздануы жүреді. Металды 82% W, 1,5% C, 1,5 Mn және 0,07% Si құрамда және шлакты 0,15% WO3 құрамда алады. Мұндай металды рафинирлейді, ол үшін WO3-, FeO- концентраттарын және темірлі кенді қолданады. Үрдісті магнезитті футеровкалы екінші пеште жүргізеді. Металды 81% W; 0,4% C; 0,2 ғ Si; 0,4% Mn және 0,03% P-мен алады. Металды пештен қолмен сарпып алады. 10-15% W бар шлакты бірінші пешке қайта балқыту үшін жібереді. Вольфрамның шаңдармен және газдармен шығыны 3-4%-ды құрайды, бұл біздің елде қолданылатын әдіске қарағанда көп.

Бақылау сұрақтары:

- Вольфрамның негізгі мөлшерін қайда қолданады?

- Қатты балқымаларды (кескіш құралдардың жұмысшы бөліктерін) алған кезде қолданылатын ұнтақты металлургия әдісі

- Ферровольфрамды қалай қорытады, және қандай агрегатта және шихталық материалдар?

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1. Вольфрам болатқа қалай әсер етеді??

а. механикалық қасиетіне әсер етеді

ә. физикалық қасиетіне әсер етеді

б. химиялық қасиетіне әсер етеді

в. физика-химиялық қасиетіне әсер етеді

г. ешқкндай қасиетіне әсер етпейді

- Вольфрам карбидіне вольфрам мен көміртегінің үлесі қандай?

а. 85-95% W2C және 5-15% C

б. 76-85% W2C және 15-24% C

в. 80-90% W2C және 10-20% C

г. 75-92% W2C және 15-8% C

- Вольфрам кеніндегі WO3 үлесі қанша?

а. 0,2-3%

ә. 0,1-2,5%

б. 0,2-5%

в. 1,0-4%

г. 1,2-3,5%

- Ферровольфрамды қандай пеште балқытады?

а.жабық пеште

б. ашық пеште

в. ашық және жабық пештерде

г. күмбессіз пеште

Дәріс 10. Ферровольфрамды көміртекті силикотермиялық әдіспен алу.  Ферровольфрамды алюминотермиялық әдіспен алу(2 сағат)

- Ферровольфрамның металлотермиялық әдісі

- Силикотермиялық әдіспен қорыту

- Алюминотермиялық әдіспен қорыту

Ферровольфрамды пештен тыс металлотермиялық әдіспен алудың жетістігі өндірістік шарттардың қысқартылуы (доғалы электропештің қатыспауы) болып табылады. Пештен тыс процесімен оңай балқитын кешенді вольфрамқұрамды лигатуралар алынады.

Ферровольфрамды пештен тыс қорыту реакциялардағы вольфрам мен темір оксидтерінің тотықсыздандырғыштармен әсерлесуінен бөлінетін жулудың есебінен жүргізіледі. Бөлінген жылудың мөлшері қыздыруға, балқытуға монолитті металды блокты қалыптастыру үшін металл мен шлактың қызуының шығынымен және қорыту агрегатының қызу жоғалымы компенсациясына сәйкес болуы қажет.Металды блоктың қалыптасу жағдайы ферровольврамның балқу температурасына байланысты.

Вольфрамды оксидінен кремниймен тотықсыздандыруда қосымша жылусыз қорытпалануына реакцияның меншікті жылу эффектісі жеткіліксіз. Мұндай жағдайда алюминийді қолдану арқылы пештен тыс процесімен ферровольфрамды алу сұйық шлакты түзуімен іске асады. Алайда металдың  толық балқып 80%-ден жоғары құрамды W алуға температураның жеткіліксіздігі байқалады. Металл құймасы ақауларымен алынып, ал шлакта көп мөлшерде металдық қоспалар қалады.

Ферровольфрамды алюминотермиялық әдіспен қорыту кеңінен қолданылмайды, себебі алюминийдің жоғарғы құны және жоғары температурада вольфрам мен темірдің тотықсыздануымен қатар құрамындағы марганец, кремний және металдардың (загрязняющие) оңай  тотықсыздануы болып табылады.

Ферровольфрамды пештен тыс балқыту әдісін үшоксидті вольфрамды тотықсыздандырғыш ретінде кремний мен алюминийдің қоспасын, яғни комплексті металлотермиялық әдіспен балқытуға болады. Тотықсыздандырғыш ретінде алюминий мен кремнийді қабат қолдану ферровольфрамды бір приеммен алуға және процесті электрлі пештің қосымша жылуынсыз реакцияның бөлінген жылуымен алуға мүмкіндік береді. Мұндай жағдайда реакция бойынша жылуды бөлу арқылы вольфрамның тотықсыздануы жүреді.

2/3WO3+4/3Al= 2/3W+2/3Al2O3

Ал келесі реакциялардың түзілуі кремний мен алюминийдің ауа оттегісімен тотығуы жағдайда жүреді.

4/3Al2O3+О2=2/3Al2O3

SiO2+О2=SiO2

Марганец оксидінің шектеулі мөлшері бар шихтадан элементтердің комплексті тотықсыздануында аз мөлшерлі марганецті қорытпа алынады. Марганец жартылай буға айналса, жартылай кремнеземмен флюстеніп шлакқа өтеді. Шихтада көміртегінің жоқ болуынан қорытпа көміртектенбейді. Металдардың тотықсызданудағы барлық металлотермиялық әдісінде реакция нәтижесінде бөлінген жылудың мөлшері, металл мен шлактың балқу температурасы және балқыманың кристаллизациялануға дейінгі уақыты мен температурасының төмендеу уақыты салыстырылып отырылады. Мұндай қажетті жағдайларды бақылау қорытпадағы вольфрам құрамын төмендетуде байқалады (мысалы ферровольфрамды қорытуда вольфрамның 40-50% мөлшерімен).

Ферровольфрам қорытпасын қорытуда көбінесе шеелитті (СаWO4) қолдану кеңінен таралған. Кремний мен алюминийдің оксидтермен өзара әсерлесуінен ферровольфрамды толық 81%-дық вольфрам құрамды қорытпасын алу үшін (балқу температурасы 27180С) процес температурасы жеткіліксіз. Металл алюминийді қолдануда жартылай сұйық күйінде болса, ал кремнийді қолдануда қатты күйінде болады. Ферровольфрамның балқу температурасы 27180С. Сондықтан шеелиттен жоғарыпайыздық 80%-дан жоғары құрамды ферровольфрамды қорыту үшін тек алюминийді қолдану арқылы электропешті қолданады. Балқыманың температурасын жоғарылату үшін алюминийді селитрамен жарытылай тотықтырады

Ғалым металлург В.П. Елютиннің ойлап тапқан алюминотермиялық әдісімен жоғары құрамды вольфрам алынады. Бұл процес үшоксидті вольфрамның алюминимен тотықсыздануына негізделген.

2/3WO3+4/3Al=2/3W+2/3Al2O3

Ферровольфрамды алу  үшін шихта құрамында молибден, темір және кремний оксидтері де болады.

2/3MoO3+4/3Al=2/3Mo+2/3Al2O3

SiO2+4/3Al=Si+2/3Al2O3

2/3Fe2O3+4/3Al=4/3Fe+2/3Al2O3

Қорытпалау үшін негізінде шелитті концентрат КМШ-1 қолданылады, ал ферровольфрамды алу үшін КМШ-2 және КМШ-3 маркалы концентратында құрамы жоғары кремнийлі болғандықтан қолданудан шектеледі. Реакциялар бойынша бөлінетін жылу мөлшері балқыманың жақсы жүруін және шлактан бөлінуімен  қамтамасыз ете алмайды, Сондықтан қорытпаны үшфазалы ДСП -1,5 электрпешінде магнезитті футеровкадағы 1000кВ*А трансформатормен жүргізіледі. Пеш ваннаның диаметрі 800-1000мм, биіктігі 1200мм. Пеш ваннасы алынады, шлакты шығаратын тесігі бар, электродтары диаметрі 200мм. графитті

Ферровольфрамды алюминотермиялық әдіспен (оксидтерді алдын-ала балқыта отырып) қорыту.

Ферровольфрам алудың бұл әдісін жоғарыпайызды балқыма өндіру кезінде қолданады. Бұл балқымаларды алу үшін бастапқы материал ретінде келесідей құрамды шеелитті концентрат қызмет етеді: 65% WO3; 1,2% SiO2; 0,04% P; 0,1% Cu; 0,04 % As; 0,5% Sn; 4,5% MoO3 және 0,1% MnO. Тотықсыздандырғыш ретінде ұнтақ түріндегі алғашқы алюминий қызмет етеді. Балқытуды магнезитті кірпішпен футеровкаланған балқыту көрігінде оксидтерді алдын-ала балқыта отырып жүргізеді.

1 т ферровольфрам өндіруге кететін шығын:

Шеелитті концентрат (60 % WO3), кг              1525

Алюминийлі ұнтақ, кг..................                     50

Темір жоңқасы, кг...........................                    50

Ферросилиций, кг..........................                    50

Әктас, кг........                                                     40

Декстрин, кг                                                       4

Электрэнергия, кВт·сағ.................                    1000

Вольфрам шығымы, %..................                    99

Құрамында W, Cr және Ni бар балқымаларды қорыту үшін ферровольфрам мен металдық вольфрамның орнына ТУ 14-5-11-72-ге сәйкес хромды-вольфрамды лигатураны қолдануға болады.

Әдетте лигатура құрамы 30-40% W; 2,5-4,0% Mo; 0,3-1,0% Si; 0,2-1,5% Fe; 0,5-2% Al; 0,03-0,08% C; 0,01%-дан аз S; 0,01% P және 0,03% С. Мұндай балқыманың балқу температурасы 2133-2173 К-ді құрайды.

Құрамында вольфрам және никель бар болаттарды қоспалау кезінде ЦНИИЧМ өңдеген, ЭВН-1 маркалы, 25-30% W; 0,5-3% Al; 1,5%-дан артық емес Si; 2% Fe; 0,1% C және қалғаны никель – құрамды лигатураны қолдану өте тиімді. Балқыманың балқу температурасы шамамен 1573К. Мұндай лигатураны алюминотермиялық әдіспен электрпештерде балқыманы слиткаларға құйып отырып алады.

Бақылау сұрақтары:

1. Вольфрамның негізгі мөлшерін қайда қолданады?

2. Қатты балқымаларды (кескіш құралдардың жұмысшы бөліктерін) алған кезде 3. қолданылатын ұнтақты металлургия әдісі

4. Ферровольфрамды қалай қорытады, және қандай агрегатта және шихталық материалдар?

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1. Ферровольфрамды пештен тыс өңдеу процесі жылуды қайдан алады??

а. вольфрам мен темір оксидтерінің тотықсыздандырғышщпен әсерлесуінен бөлінетін жылу

ә. температураның әсерлесуінен бөлінетін жылу

б. қысым мен температураның әсерлесуінен бөлінетін жылу

в. қысымның әсерлесуінен бөлінетін жылу

г. өздігінен бөлінетін жылу

- Ферровольфрам алюминотермиялық әдіспен неліктен кеңінен қолданылмайды??

а. жоғары құны мен ілеспелі элементтердің оңай тотықсыздануы

б. құнының арзандығы және әлеспелі элементтердің тотықсызданбауы

в. вольфрам оксидінің мүлдем тотықсызданбауы

г. алюминидің әсер етпеуі

- Неліктен металлотермиялық әдісді комплексті қолданылады?

а. реакциядан бөлінген жылумен мүмкіндігі

ә. пешке қосымша жылудың берілуінен

б. қосымша жылудың берілуінен

в. жылудың берілмеуінен

г. жылудың мүлдем әсер етпеуәнен

- Неліктен ферровольфрамды алу үшін КМШ-2 және КМШ-3 маркалы концентратын қолдану шектеледі?

а. құрамында кремнийдің мөлшері жоғары болуынан

б. ілеспелі элементтердің көп болуынан

в. құрамында фосфордың мөлшерінің көптігінен

г. құрамында мышьяктың болуынан

Дәріс 11. Молибденнің қасиеті және қолдану аймағы. Ферромолибден технологиясы. Ферромолибденнің химиялық құрамы мен маркалары.

(2 сағат)

Молибден болаттың қаттылығын, терең созымдылығын, абразивті тозуына қарсы тұра алуы карбит түзуін жоғарлатады және құю құрамын жақсартады Құрамында 12% Мn, ақ шойын және құрамы 15% Сr (3% Мо) 1% Мо болаттың тозуына төзеп беруін жоғарлатуға мүмкіндік береді. Құрамына 1,6% Мn,0,25% Мо және 0,06% Nb кіретін тығыздығы жоғары аз көміртекті болат, пісіруге икемді, оны солтүстік аудандарда құбырларды жалғауларға қолданылады.

Молибден құрамында 60%-қа жуық инструментальды болат бар. Бұл болат жүреді өзінің болат құрамында 18% W. Молибденнің хром мен никельді қосылысы тот баспайтын шойында тұрады. Бұл болат галоидтік қосылыстарда арзан және төзімді. Молибденнің 90% (көбінесе ферромолибден) түрінде қолданылады, өндірісте лигерлеуші болат түрінде. Молибден таза түрінде алынады электротехникада және электроваккумдық өндірісте, электроника және деталь жасау үшін және авиация мен ракеталы техникаларда, титан қорытпаларын жасау үшін, хорммен, вольфраммен, танталмен және ниобиймен. Болатты легирлеу үшін кальций молибдаты қолданылады. CaMoO4 (60,57% MoO3; 23,30% CaO; 3,72% FeO; 0,79% АI2O3; 9.70% SiO2; 0,2% S 0,14% P). АҚШ-та тез кесетін болатты ледирлеу үшін  MoO3(50%), ферромолибден (35%) және брикеттелген MoO3 (15%). Таза молибденді оның қосылыстарын хлорлау арқылы алады, алдымен MoOCl2 немесе MoCl5-ті айдап, оны аммиак ерітіндісімен сілтілейміз, буландыру және қыздыру арқылы MoO3-ті аламыз және сутегімен тотықтырып, престеу және зондық балқыту әдісі арқылы тазартамыз.

Молибденнің атомдық номірі 42, атомдық массасы 95,94,  тығыздығы 10,2 кг/м3,  балқу температурасы 2883К, қайнау температурасы 5833К, жылу, кДж/г-атом 7,37, булану 536,3, энтропия 298 К-де Дж/(г.-атом·К.) 28,61.

Қатты молибден алу үшін энтальпия өзгерісі 1962-2864К интервалында болады. Дж/г-аток):

Нт -Н298К = 22,2Т + 31,5·10-4Т2 + 4240·103 ехр -6909.

Жылу сыйымдылығының өзгеруі осы температура интервалында мына теңдікпен анықталады(Дж/г-атом·К)

ср = 22,24 + 62,97-104·Т+ 5057·107 Т-2 ехр

Сұйық молибден өзгерісі 2890-2925К құрамында 123730-125990 Дж/г-атом. Молибден оттекпен қосылып ά-оксид MoO3, β1-оксид MoO2,889, β-оксид MoO2.875, γ-оксид MoO2,75 және '- оксид MoO2. соңғы оксид 2250±50К температурада диссоцияланып молибден және оттегін (РО2=100кПа) ∆Но=5507Дж/моль. MoO3 үшін Тбалқу=1068К, Тбулану=1428К, сұйық MoO3-те қаныққан бу қысымы былай анықталады:

IgpMoO3=-11820/T-7,04IgT + 30,494.

Ферромолибден металлургияда MoO3 және MoO2 маңызды роль атқарады. Молибден оттекпен әрекеттесу реакциясы (1500-2000К) Гиббс энергиясы (Дж/моль) былай анықталады.

Мо(қ) + О2 = МоО2(г)                               G = - 548050+ 143,17Т;

Мо(қ) + з/2О2 = МоO(г);                            G = - 476800 + 54,1T.

Молибденнің карбидтері мына реакция бойынша анықталады:

2Mo+C=MoO2Cқ		 Mo+С=МоСқ

Бұл реакцияның (1500-2000К) Гиббс энергиясы (Дж/моль) былай анықталады

G = 662000 – 108,9T;  		G = 40643 - 58,7T.

Мо2С-молибден карбидінің балқу температурасы Тбалқу=2653К, МоС-молибден карбидінің Тбалқу=2843К. Көміртегінің молибденде еруі 0,3%-дан аспайды. Fe3Mo3C, Fe3C·Mo2C күрделі карбидтерді түзуі мүмкін. Mo2C карбидінің гексагональді торының параметрлері: а =0,299740,3004, с=0,47280,4736 нм тең. Мо2С кубиктік модификациясы мына параметрлермен а = 0,415нм сипатталады. МоС карбидінің үш модификациясы. Кубиктік (а= 0,428нм), гексагональдық (а =0,2898, с=0,2809 нм) және тетрагональдық (а=0,301, с = 1,461нм) болады. 1823К Fe-Мо-С жүйесіндегі көміртекті қорытпада балқуын теңдеумен анықтайды

XMo=-1.410(1-Xc)+

Молибденнің кремниймен реакциясы энтольпия шамасының түзілуі координатасы.

3Моқат + Siқат = Mo3Siқат;		Н = - 196090Дж/моль;

3Моқат + 2Siқат = Mo3Siқат;		Н = - 132820Дж/моль;

Моқат + 2Siқат = Mo3Siқат;		Н = - 131150Дж/моль;

Силицидтер ауада сәл тотығады және ауада С алюминиймен молибден қосылып MoAl4.

Молибден металлургиясында сульфидтер үлкен маңызды роль атқарады. Молибден заводтарда құрамында молибденді бар сульфидтер түрінде концентраттар жіберіледі. Гиббс энергиясының өзгеруі молибден мен күкірт үшін былай:

Моқ + 2Spoмб = MoS2қ;

G = -241510 - 66,1T lg Т + 23,4·10-3 T2 - 1,04·105 T-1 +206,3Т;

Моқ + 2Spoмб = MoS3қ;

G = - 253240 + 33,9T lgТ -41T;

2Moқ + 3/2S2қ = Mo2S3қ;

G = -608390 + 262,7T.

Маркасы ФМ-1 ферромолибден тұтынушысының талап етуі бойынша кремнийдің 60% күкірт 0,5% кем емес 0,07%-дан көп емес мөлшерін құрамында болады.

Молибдендік концентратат және оның талап етілуі олардың сапалық мінездемесі.

өндіріс кендерінде молибден көбінесе MoS2 түрінде (59,95% Mo) вульфенит (PbMoO4(26,15% Mo)) және повеллит СаMoO4 (47,98%Mo). Молибден сутек металдарға жатады және жер қыртысында мөлшері аз. Құрамында 0,5% молибденнен аз болса да ол өндірісте кен болып есептеледі. 1 тонна концентраттағы (85-90%) MoS2 алу үшін 100-120т кенді қайта өңдеу керек.

Байыту концентрат құрамында 30-35% S, алдын-ала күкіртті күйдіруге жібереміз, содан кейін ферромолибденден болқытуда қолданады. Концентраттан күкіртті жою қышқылдық күйдіру арқылы көптабанды пештерде жүзеге асады.

Күйдіру кезінде, молибден шоғырларында бір қатар химиялық реакциялар жүреді, оларды 4-топқа бөлуге болады.

- Молибден оттегінің оксидке дейін қышқылдануы

MoSa + 7/2О2  МоO3 + 2SO2;

G = - 957,41кДж/моль.

Гиббс энергиясының өзгеруі мына түрде

G = - 1123 670 - 340,2TIg T+ 351,3T,

MoS2 қышқылы реакцияда 873 К-кезінде практикалық қайтымсыз

- Екінші жартысы молибденнің жартысы MoO3 қосындысы;

MoS2 + 6МoО3  7МоО2 + 2SO2;

G = 185580 + 204,37 IgT - 915,5T;

3) Сульфидтік минералдың қышқылдық ортада қоспалары (FeS2, Cu2S, ZnS, NiS)

4) Молибден оксиді оттекті қосылыстар мен карбонаттармен әрекеттесіп молибдаттар түзеді:

MeО + МоО3  MeMoO4;

МеСО3 + МоО3  MeМоО4 + СО2.

СаО-ның қатысуымен CaMoO4 (673-773К) түземді немесе MgMoO4 түзеді. Парлардың серпімділігі MoO3 күйдіргенде 1328К 100 кПа-ға тең болады. MoO3 біршама төменгі оксиді MoO3 екеуінің айырмасында төменгі температулық айдау тәсілі маңызды емес. Молибден сульфиді (MеS2) 723К-де айдалады.

Молибденді тотықсыздандыруда C, As, Si MoO3

2/3МоО3 + 2С = 2/3Мо + 2СО.

Гиббс (Дж/моль) энергиясының өзгеруін мына теңдеумен көрсетеді

G = 209210 - 309,97Т

Бұл ферромолибденді электр пеште эндотермиялық процесспен алу қажеттілігін ескертеді. Көбірек көміртекті ферромолибденді алуына көміртекті тотықтандырғыш ретінде қолданады, бұл стандартпен рұқсат етілген. Сондықтан өнеркәсіпте пештен тыс силикотермиялық процестен ферромолибденді алу тәжірибесін қолданады. Молибденді мына тотықтандырғыш реакцияларымен жүреді:

2/3МоО3 + Si = 2/зМо + SiO2;	G = - 469870 + 65,6Т;

МоО2 + Si = Мо + SiO2;  		G  = - 343040 + 19.52Т.

Молибден концентрат тотықтарының тотықтандырғышы жоғары экзотермиялық кремниймен сипатталады. Концентратта басқа тотықтардың қатысуы процестің салыстырмалы жылулығының төмендеуіне әсер етеді. Сондықтан, қажетті термиялық шихта процессін алу үшін, шихтаға аздаған алюминий енгізеді. Молибден тотықтарының алюминиймен тотықсыздандыру мына реакциялармен жүреді:

2/3МоО3 + 4/зАI = 2/3Мо + 2/3AI2O3;

G = - 633400 +51,2Т;

МоО2 +4/зАI = Мо + 2/3А12О3;

G = - 519140 - 51,53Т

Ферромолибден қорыту кезінде шихта күйдірілген концентраттан, ұсақталған ФС 75 ферросилицийден, алюминий ұнтағынан (2мм-ден кіші дән өлшеміндей)і темір кеннен және балқыма шпаттан тұрады. Тотықсыздағыш ретінде 8-12% АI және 77% (Si+Al) қиыршық түрінде ферросиликоалюминий қолданылады.

Шихта құрамына (бір рет қорыту үшін) 42 салым кіреді. Салым құрамы шамамен келесідей, кг:

Молибден концентраты                   100

Ферросилиций(75%)                         30

Темір кені                                           20

Болат жоңқасы                                   23

Балқыма шпат                                    2

Алюминий қиыршығы (втор Al)     4,5

Шихта үлеспен өлшенеді және мұқият араластырылады(жеті салым), одан соң балқыту шахтасына жіберіледі.балқыту жоғарғы тұтандырғышпен жүреді, металдың тұнуын жақсарту үшін. Балқыту ұзақтығы 25-40 мин құрайды. Процес біткен соң шлак шахтада 40-50 мин бойы ұсталады, ол кезде феррмолибден ұсақтары толығымен тұнады. Кейін шлакты летка (өңеш) арқылы шығарылады және түйіршіктеледі. Үйінді шлактың химиялық құрамының шамасы төменде көрсетілген, %: Mo 0,06-0,17, 	АI2O3 9-13, SiO2 62-68, 	CaO 6-8, FeO 7-11, MgO 1-3 .

Шлакты шығарған соң шихтаны құм ошақтан алынады, және металдық блок ошақта қалады 7-8 сағатқа қатаю үшін.

Мұндай әдіспен алынған ферромолибден құрамы 59,5-61,5% Mo; 0,15-0,90% Si; 0,4-0,6% Cu; 0,04-0,05% Sb; 0,04-0,1% C және 0,06-0,08% S.

150оС-қа дейін қыздыру балқыту ұзақтығы (2-3,5 есеге) қысқарады, бірақ шихталық материалдар жойылуы артады, және де молибден шығу артады және алюминий шығымы 35%-ға кемиді.

Молибден концентратының құны өте жоғары, ол молибденнің өзіндік құнынан шамамен 97,5%-ды құрайды. Сондықтан ферромолибден өндірісі кезінде молибден шығымын төмендетуге үлкен назар аударылады. Ферромолибден өндіру процесінде молибден шығуын арттыру үшін қолданылатын қалдық алынады.

Құрамында 60% Мо бар 1т ферромолибден өндірісінде материалдар және энергия шығымы төменгідей:

Молибденді концентрат (51% Мо), кг                     1191

Темір кені, кг                                                               270

Болат жоңқасы, кг                                                       230

Ферросилиций (75%), кг                                             362

Алюминий (екінші), кг                                                57

Әктас, кг                                                                       265

Балқыма шпат, кг                                                        30

Табиғи газ, м3                                                              380

Электроэнергия, кВт.сағ                                             800

Молибденді алу жиынтығы, %                                   98-99

Молибденді балқыту кезінде басқа да шихта құрамы болуы мүмкін. Тотықтырғыш түрінде қарай келесідей шихталар қолданылуы мүмкін (100кг молибденді концентратқа 60 % молибденмен) кг.

Алюминиймен тотықсыздау

ФС 75								31,5

Алюмини ұнтағы (99,5% АI)				9,0

Болат жоңқасы						5-6

Қабыршық							29

Кремниймен тотықсыздау

ФС 75								21-23

СК 								17-18

Қабыршық		16-18

Болат жоңқасы		18

Алюминий және кремнимен тотықсыздау

Ферросиликоалюминий (45% Si және 10% Al)		65

Қабыршық 		35

Балқыма шпат 		7

Силикотермиялық өндіріс феррмолибден құрамында рұқсат ететін стандартты кірінділер мөлшері бар, бірақ та бұл жағдайда ластану дәрежесі жоғары болып келеді, сондықтан балқытуда арнайы болаттар және арнайы болаттар және таза қорытпалар және бағалы молибден қолдану қажет.

Талап ететін сападағы ферромолибденді алу үшін, сапасы жоғарғы концентраттар қолданылады: ферромолибденді 1873К-де және қалған қысыммен 133 мПа-да вакуумдау. Сонымен висмут, мырыш және қорғасын құрамы ізімен төмендейді, мыс 70-90%-ға, күкірт 45-89%-ға, көміртек 52-69%-ға; ферромолибден тотықтау-тотықсыздау балқымасымен тазалайды. Балқыманы (40% Мо) әктасты-темірлі шлакпен өңдеу кезінде фосфор және түсті металдар кірінділердің концентратциясы төмендеуге әкеледі.

Біздің ферробалқыма өндірісі Ni-Cr жүйесін молибденмен балқыту үшін металдық молибден және хроммен бірге қолданылатын хромомолибденді лигатура алынады.

Мұндай лигатураны алюминотермиялқ әдіспен алады. Шихта ретінде күйдірілген молибден концентрат немес молибденнің техникалық тотығы, хром тотығы және біріншілік алюминий қолданылады. Балқыма әдетте 35-40% Mo; 0,9-1,0% W; 0,2-0,6% АI; 0,02-0,06% c; 0,015-0,02% S; 0.002-0,005 % P; 0,008-0,01% C; 0,9-1,0% Fe және қалғаны хромнан құралған.

Балқыманы молибденді концентраттан немесе техникалық таза МоО3 тотығынан алюминотермиялық әдіспен алынады. Балқыманың негізгі құрамы 48-21% Mo; 0,1-0,7 % Si; 0,2-0,8% Fe; 6-10% Ti; 0,04-0,4% Cr және қалғаны –алюминий. Балқыманың балқу температурасы 1753-1812 К.

Және де темір емес негіздегі болаттарды лигерлеу үшін Mo-АI-Cr-Fe жүйесіндегі лигатура алынады. Балқыманың әдетте құрамы 30-34% Mo; 0,1-2,0% Si; 4-6% Fe; 23-27% Cr. Балқыманың балқу температурасы 1663-1753К; тығыздығы 5,1кг/м3.

Лигатураны біріншілік алюминийді қолданумен молибденді II тотығынан алюминотермиялық әдіспен алады.

Алюминотермиялық әдіспен (электропештерде) ЭМН-1 маркалы лигатураны алады; құрамы 25-50% Mo; 0,5-3,0% АI; 1.5%-дан төмен Si; 2% Fe және 0,1% C; қалғаны-никель. Балқыма шықаннан кейін құйылады және тұтынушыға жіберіледі. Балқыманың балқу температурасы 35-42% Mo-де 1593-1623K.

Бақылау сұрақтары:

- Болатты легірлеу үшін қанша процент молибден кетеді№

- Қандай молибден кендер байытылады(молибденит MoS2) сульфенит PbMoO4 және повелит CaMoO4?

- Молибденді концентратқа қандай талаптар көрсетіледі?

- Не үшін көміртекпен тотықсыздандырмайды, ал кремний немесе алюминий қолданылады?

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1.Молибденді болатқа не үшін қосады?

а. механикалық қасиетін арттырады

ә. химиялық қасиетін арттырады

б. физикалық қасиетін арттырады

в. химиялық-физикалық қасиеті артады

г. мүлдем әсер етпейді

- Молибден карбидінің Мо2С балқу температурасы қанша?

а. 2653К

б. 1955К

в. 2514К

г. 2832К

- Өндіріс кендерінде молибден қандай күйде кездеседі?

а. сульфидті күйде

ә. оксидті күйде

б. аралас кұйде

в. таза кұйінде

г. концентрат күйінде

- Концентрат құрамындағы күкіртті қалай жояды?

а. қышқылдық күйдіру барысында

б. балқыту барысында

в. тотықтыру барысында

г. тотықсыздандыру барысында

Дәріс 12. Ванадий, қасиеті және оның қосылыстары мен қолдану аймағы Феррованадий технологиясы. (2 сағат)

Темірмен қорытпаланған ванадий болаттың әртүрлі маркаларын легирлеу және модификациялау үшін қолданады.

Ванадий – шытырлақ (хрупкий), морт сынғыш, ашық сұр түсті қатты металл, оның атомдық массасы 50,942г, тығыздығы 6,11 г/м3, балқу температурасы -1900С, қайнау температурасы -3000С. Ванадий темірде жақсы ериді де бірнеше қатты ерітінді түзеді. Өндірістік феррованадийдің балқу температурасы (38% V) – 1450С.

21-60%V құрамды қорытпаның суу барысында интерметалидті фаза тұнбаланады. Көміртегімен ванадий карбидтері түзіледі V5C, V2C,  V4C3, VC, V2C3. Ең төзімді төзімдісі VC карбиді- балқу температурасы 28300С.

Кремниймен V3Si, V5Si3, VSi2 силицидтерін, азотпен V3N, VN (балқу температурасы 20500С) нитридтерін және оттегімен негізгі VO, V2O3 (балқу температуралары 1700 және 20000С), амфотерлі VO2(15450С)  және қышқылды V2O5(6750C) - түзеді.

Ванадий жер қыртысында 0,015%-ды құрайды, алайда табиғатты шашыранды болып келеді.

Ванадийдің келесі минералдары кеңінен таралған:

ванадит 	Pb5(VO4)3Ce (10.9% V)

патронит 	V2S (19-24%V)

карнотит	K2(UO2)VO4*3H2O*V2O5 (10% жуық V)

деклаузит	(Zn,Cu)P(VO4)OH (12,5%V)

Феррованадий өндірісі бірнеше металлургиялық өңдеулерден өтеді. Домна пешінде 0,5-0,6% V құрамды шойын алынады. Сонан соң шойын негізгі конвертерде ауамен үрленіп (5 мин) 13-19% V2O3 ванадий құрамды шлакқа айналады.

3%C және 0,04%V құрамды шойынды тотықтыру процесінің нәтижесінде титан, марганец, кремний, хром және ванадий болмайды, оны болатты қорыту үшін жартылай өнім ретінде қолданылады. Металдан алынған 7% -ға жуық мөлшерлі шлактың құрамы: 13-19%V2O3, 35%FeO, 15-25%SiO2, 6%TiO2, 6%MnO, 0.05%P, 0.04%S, 4%Al2O3, 1%MgO және 5% ұсақ темір королькилері.

Ванадидің аз мөлшері болаттың қасиетіне көп әсер етеді. Аустениттің класындағы болатта ванадий аустениті өте жоғары температурада және көмірқышқылының аз мөлшерінде тұрақтандырылады. Карбидті түзе тұрып, ванадий болаттың құрылымын өзгертіп, тұтқырлығын пластикалық және тозуға төзімдірек қасиеттерін жоғарлатады. 0,03 - 0,05% V қайнап тұрған кезде болаттың қартаюға бейімделуін төмендетеді, бұл құрамында азоттың көптігінен және болаттың құймасы беті жақсарады. Ал 0,01 - 0,04% Vжоғартылған шыныққан болаттың қасиеттері кәдімгідей көтеріледі. Шойынның құрамында ванадий 0,1 - 0,2% болса, графиттендіруден сақтайды да, графит пен фериттің емін-еркін шығуына кедергі болады. Цеменитті тұрақтандырады және шойынның ағарту тереңдігін неғұрлым үлкейтеді. Сонымен қатар шойынның соққыға тұтқырлығын көтереді. 0,2% V шойынға қосу түсін өзгертетін бұрынғыдан да ұсақ бидай өңдес және тұтқырлы болады. Ванадий негізінен шойынды беріктіруіне таза ванадий көмектеседі ол ұсақ кристалды металл болып келеді, күміс сұрлау түрі бар. 293К температурада тәжірибе жүзінде тотықпайды. Ванадийдің физика-химиялық қасиеттері төмендегі кестеде көрсетілген:

Кесте 6- Ванадийдің физика-химиялық қасиеттері

| Атомдық номері | 23 |
| --- | --- |
| Атомдық массасы | 50,942 |
| Балқу температурасы, К | 2173 |
| Қайнау температуасы, К | 3723 |
| Балқу жылуы, кДж/г-атом | 17,59 |
| Булану жылу | 444,14 |
| Энтропия 298 К кезінде, Дж/(г-атом-К) | 29,33 |
| 293К кезіндегі тығыздығы, кг/м3 | 6,11 |

Таза ванадийдің беріктікпен иілгіштік қасиеті жоғары. Қоспалардың аз мөлшері болса да (0,20%-ға дейін О және N) ванадиді сынғыш жасайды. Иодті ванадванадидан термиялық диссоциация әдісімен металдық ванадий алуға болады, металды кезекті тұндырып бу сияқты фазада тұндырып вольфрамды проволкада. Химиялық таза ванадий оксидін тотықсыздану тәсілімен таза кальцимен және сусыз хлордың кальций қоспасымен және таза кальцимен , оларды тотықсыздандыру әдісін қолданады.

Ванадий оттегімен оксидтің қасиетін түзеді. Көбірек зерттелген оксидтер VO, V2O3, V2O4 және V2O5, ванадий металлургиясында мағынасы зор. Негізгі оксидтар жататындар VO (тығыздығы 5,23 - 5,76кг/м3, түсі сұр, Tбалқу =1973К) және V2O3 (тығыздығы 4,84кг/м3, түсі қара, Тбалқу = 2273К); 1973К кезінде VO тотығын V2O5 тотығын сутегімен тотықсыздау арқылы алуға болады; 1573К кезінде V2O3-ге дейін тотықсызданады. Ауада V2O3 қыздыру кезінде VO2-ге өтеді, түсі қара-көк және тығыздығы 4,26кг/м3. Балқыту температурасы VO2 Тбалқу = 1633К, Н=716490Дж/моль, S= =51,53 Дж/(моль-К).

Ванадий оксиді V2O5 мағынасы өте зор; балқу температурасы 948К, тығыздығы 3,32кг/м3. Әдетте V2O5 түсі кірпіш сияқты қызыл түсті, кейде сары-қызыл. V – Fe – О үш жүйеде V2O3, VO, V2O4, V6O13, FeO, Fe3O4, Fe2O3, FeV2O4 и FeV2O6 болуы мүмкін. Fe3O4 және FeVO4 шпинелі мен Fe2O3 және V2O3 барлық концентрацияның интервалдарында қатты ерітінді түзіледі.

Ванадий оксидтері түзген реакция үшін G (Дж/моль) Гиббс энергиясын мәні (1500 - 2000К) төменде көрсетілген:

VҚат + 1/2O2 = VOҚат; 		G= - 402240 + 74,49Т

VҚат + 1/2О2 = VOг; 			G= 196930 - 74,5Т;

2VҚат + 3/2O2 = V2O3Қат; 		 G= - 1202530 + 226.3Т;

2VҚат + 5/2O2  = V2О5с;			G= - 1451840.+ 317, 7T.

Темірмен ванадий 1713К минимальный балқу температурасында қатты ерітіндімен үзіліссіз қатар түзеді.

Fe – V – С жүйесінде 1550°С кезінде көміртектің еру анықталуына қатысты:

XV =-0,740 (l-xС) +

Көміртекпен ванадий VC және V2C карбидтер түзеді реакциямен:

2V + C = V2C;		G= -90850+ 109,8Т;

V + С= VC;			G= -52380 + 6,7T.

Карбид VC өте жоғарғы қаттылыққа ие, оның балқу температурасы Тбалқу = 3073К. V – Si жүйесінде үш силицида белгілі: V3Si, V5Si3 және VSi2; олардың балқу температуралары 2060, 2423 және 1970К сәй келеді. Түрі жағынан, V5Si3 жылумен түзілген Н=-402кДж/моль неғұрлым төзімді силицидо. VSi2 үшін мөлшер Н= -314,3кДж/моль, V3Si үшін величина Н= -113,1кДж/моль.

293К кезінде ванадий 25% АI ериді, ал 2443К кезінде 35,3% АI ериді. Белгілі ванадидің интерметалдық қосылыстары: V5AI8, VAI және VAI11 бірақ көрініп тұрғандай басқада қосылыстары бар. Азатпен ванадий нитрид VN түзеді балқу температурасы 2323К реакция бойынша (1500-2000К):

V + 1/2N2 = VNTB;    G= -40300+19,15Т.

Ванадий азотпен қиынырақ нитрид V3N түзеді. Азот металдық ванадиді тез дифундурлайды, оның үстіне қабат түзбей-ақ, бай азотпен. Бұл құрамында азоты төмен ванадиді алуды қиындатады.

V – S жүйеде белгілі сульфидтер VS, V2S3 (сұр түсті) және V2S5 (қара түсті). 1173К жоғарғы температура кезінде VS сулфид тұрақты.

V2O5 – СаО жүйеде ванадаттар құрамы мыналардан тұрады: CaO-V2O5, 2CaO-V2O5 және 3CaO-V2O5. Жоғарғы температурада (1653К кезінде) олар ажыратылады. Темір тотығымен ванадий тотығы FeO-V2O3 және 2FeO-V2O3 қосылыстар түзеді. Бұл қосылыстар қиын балқиды және ванадий тотығын алу кезінде үлкен роль ойнайды. Осындай түрдегі ванадий қосылыстар кенге және шлакка қатысады, құрамында темір тотығы.

Ванадиді құрайтын тәжірибеде келесі минералдары бар: патронит VS2, роскоэлит 2К2О·2АI2Оз(Мg, Fe)·0,3V2O5Xl0SiO2·4H2O, ванадинит (VO4)·Pb6CI, купродеклуазит (Pb, Cu)X(VO4)OH, деклуазит (Zn, Cu)·Pb(VO4)OH. Өнеркәсіп кендерінің жіктелімі  келесі 3-ші кестеде келтірілген.

| Топ | Шағын топ |
| --- | --- |
| Ванадийдің өзінің кендер (V2O5 >3,0%) | Роскоэлит кендері |
| Түсті және сирек металдар (V2O5 l,0%) | Карнотиттер, ванадиниттер, бокситтер |
| қара металдар (V2O5 l,0%) | Магнеттер, титаномагнетиттер, оолитті қара-қоңыр темір тотығы |
| Ыстық және басқа қазбалар (V2O5 l,0%) | Асфальтиттер, битумдер, сланцтар, Көмірлер, фосфориттер |

Кесте 7- Өнеркәсіптік кендердің жіктелімі

Ванадий өнімдері гидрометаллургиялық және пирометаллургиялық әдістермен алынады. Гидрометаллургиялық әдісте ванадийді алу үшін өте бай кендерден немесе концентраттардан алады, ал пирометаллургияда – ванадий шлагынан алады, домна пешінде кедей балқымалардан темір-ванадий концентраттарынан және жартылай өнімді ванадиге бай шлактарды конверторда шойынды үрлеу арқылы. Бұл әдіспен алу үрдісі бірнеше сатыға бөлінеді: құрамында ванадийі бар кенді балқытуға дайындау; домнамен қайта жасау, ванадисіздендіру шойыны, шлактан химиялық ванадиді алу және феррованадиді ванадий тотығынан силикоалюминотермиялық және алюминотермиялық әдістермен;

Ванадийді басқа материалдардан да алады, мысалы күлден, мұнайды қайта жасағаннан кейінгі түзілгеннен, отыннан шығатын ұнтақ көмір, конверторлық шлактан және т.б.

Шойын қорытпалары әдеттегі процестен домналық процесс ерекшеліктерінің салыстыру қатарынан және ең алдымен 1423-1523К қызумен сипатталады. Деванадацияға конверторлы оттектерді бағыттай отырып, нәтижесінде 0,5 - 0,6% V шойынды алады. Химиялық бөлісуге құрамы 11 - 15% V2O5 конверторлық шлакты V2O5 және феррованадийді алуына немесе ванадий қорытпасын марганецпен, кремниймен және басқа элементтермен алуына арналған. Соңғы жылдары ванадий тотығын конверторда жоғарғы және төменгі үрлеумен жүргізеді.

Шлактың толық талдауы (орташа мәндер) келесі: 12,85% V205(жал); 13,56% V2O5(Fe-сіз); 2,0% СаО; 23% SiO2; 2,0% АI2О3; 8,5% МnО; 2,2% MgO; 34,6% FeO; 6,3% TiO2; 0,05% Р; 8,2% Cr2O3; 3,2% Feскрап; 3,3% Feдисп.

Шойыннан ванадиді бөліп алу 85 - 95% аралығында ауытқиды және шамамен орташа 90% құрайды. Төменде 1 тонна өнімнің шығын көрсеткіштері төмендегі 4-ші кестеде келтірілген.

Кесте 8- Өнеркәсіптік шығын көрсеткіштері

|  | Шығын, кг |
| --- | --- |
| Шойыннан | 1070 |
| Скраптан | 8 |
| Еленген металлдан | 12 |
| Кендерден | 55 |
| Шлактың шығымы, кг/т | 80-100 |
| Ауаның шығыны, м3/мин | 500-600 |

Ванадийлі шойынды конвертірлеу кезінде көміртектік материалдарды отырғызғанда шлактағы V2O5 1,5 - 2%-ы көбейеді және темірдің тотығу концентраты азаяды. Конверторға агломерат енгізгенде оның құрамында сілті металдары болғандықтан, конвертордағы шлактар 6 - 7% Na2O қабылдайды, сонымен бірге ванадийдің суда еритін қосылыстары 1,5 есеге өсетіндіктен, ванадий оксидінің сапасы төмендейді, өйткені құрамында көптеген қоспалар бар. Ванадий шойынды үрлеу технологиясында енгізілген шлак конверторда жиналып қалады. Сонымен бірге шлак азаяды да, ванадиді алу өседі.

Шлактан ванадиді алу технологиясы. Конверторлы шлак аадын ала ұсақталады, сосоң 6-10% сульфитпен бірге ұсақталып және келесі кезекте күйдіріледі. Шлактың тотықтырғышпен күйдіру кезіндегі шағын режимі төмендегідей 850 - 900°С температурада, күйдіру уақыты 3 сағат, пештің ұзындығы мен бірдей болып температура жоғарлайды, шлакты тез арада жоғары температурадағы орынға тез жөнелтіледі, шлак тез суып тұрғанда. Бұл режимді ванадийдің суда еритін қосындыларының саны7 - 9%-ға артады.

Ванадийдің сілтіленген қосындылары күйдірілген шихтадан екі сатыға бөлінеді де, ванадий оксиді түбіне шөгіп қалады. Ванадий оксидтінің гидротирленген түрін бөлек-бөлек 20 50Мкм мөлшерімен алады, олар подда пешінің бетінде 1273-1373 К температурасында қалқиды.

Ванадийдің жоғарғы оксиді беріктігі жағынан хром мен темір металдарының қатарында орналасады. Ванадийдің тотықсыздануы үшін көміртегін, кремнйді, алюминиді қолданады. Ванадий мен көміртектің тотықсыздану реакциясы және оған лайық Гиббс энергиясының (Дж/моль) өзгеруі төменде көрсетілген:

1/5V2O5 + С = 2/5V + СО;		G= 20870 - 171,95Т;

1/5V2O5 + 2/5С = 2/5VC + CO; 	G= 150250 - 160,6Т;

1/3V2O3 + С = 2/3V + СО;		G= 300100 - 165,3Т;

1/3V2O3 + 5/3 C = 2/3VC + CO; 	G=214150 - 146,4Т

Тотықсыздану V2O5, VC-ты қалыптастыру артықшылығымен жүреді. Тотықсыздану үшін көміртекті қолдану, металдың құрамында жоғарғы дәрежеде карбидтің түзілуіне әкеп соғады. Ванадийді кремний мен тотықсыздану реакциясы:

2/3V2O5 + Si = 4/5V + SiO2;	G= - 262850 + 75,3Т;

2/3V2O3 + Si = 4/3V + SiO2;	G=- 55730 + 6,36Т;

2VO + Si = 2V + SiO2; 	G= - 23050 + 5,86Т.

Ванадий оксидін алюминиймен тотықсыздандыру температурасы (1000-1800К)-да әжептәуір толық түрде жүреді, кремниге қарағанда, AI2O3 жоғарғы беріктігіне байланысты, бос жүретін Гиббс энергиясы әжептәуір өзгеріске ұшырауымен сипатталады (Дж/моль):

2/5V2О5 + 4/3АI = 4/5V + 2/3АI2О3; 	G= -442210 + 24,8T;

2/3V2O3 + 4/3АI = 4/3V + 2/зАI2О3; 	G= - 251820 + 31,4T;

2VO + 4/3АI = 2V + 2/3АI2О3;   	G= - 197760 + 31,84T.

Алюминотермиялық әдіспен феррованадийді алғанда ескертілетін нәрсе, V2O5 тотықсыздаудағы меншікті жылуы тең 115,5кДж/г-атом, керек жылу 87,9кДж/г-атом асып кетеді. Сондықтан алюминотермиялық балқытуда балластты қосымшалар енгізу қажет, олар үрдістің меншікті жылуын төмендетеді.

Балқыту үш этаптан тұрады. Бірінші этап ванадийді тотықсыздандыруда балқыманың айналмалы өнімдерінен ажырату, яғни құрамында кремний көп металл алу және оны ысытып екі сатыда жүргізу үшін керек, тотықсыздану реакциясын дайындайды. Екінші этап негізгі алюминий мен кремнимен ванадилі оксидінен тотықсыздау болып табылады, нәтижесінде метал құрамында 35% V және 10 - 12% Si алады, шлакты үйінді түрінде жеткізіп және шығарады. Үшінші этапта (рафинатталған) ванадийді тотықсыздау жүргізіледі, оксид ванадиден ерітілген металл кремнимен шлактың құрамында жоғарғы дәрежедегі ванадиді бірінші бөлімде балқытуда қолданылады. Алынған металдың құрамы төмендегідей: 46,1 -47,3% V; 1,3 - 1,5% Si; 0,58 - 0,61% С; 0,08 - 0,1% Р; 1,2 - 2,4% Сr және 1,8 - 3,0% Мn. Үшінші этаптағы шлактың құрамы 12 -16% V2O5 бар.

Феррованадиді шойыннан тіктеп жасалған құйма қалыпқа құяды, суыған соң бөлшектейді, металды тазартады, уақтайды және металдардан жасалған банкіге орналастырады.

Төменде шығындау коэффициенттері көрсетілген (1т 40%-ы феррованадий):

Бес тотықты ванадий (75% V2О5), кг		860

Еленген металл, кг					340

Ферросилиций ФС75, кг   ....				400

Алюминий, кг					80

Әктас , кг   .....,,..				1350

Болат қимасы, кг					20

Графитирленген электродтар, кг				30

Электроэнергия, кВт-сағ 				1500

Феррованадийді қорытқанда ванадий 		98,9 -99,85%

Алюминотермиялық әдіспен балқытылғанда феррованадидегі көміртектің мөлшері өте төмен (0,02 -0,06%). Алынған феррованадиде мөлшері 82,7 -84,4% V; Si мөлшері 2% дейін; Р 0,05% дейін; 0,1% Ti; 1,5% Мn; S0 1% дейін және С 0,06% дейін. Шлак мөлшері 4% дейін V2O5. қорытпадан алынған ванадий мөлшері 90 -96%.

Алюминотермиялық әдіспен алынған ванадийалюминиялық үстемдегішінің құрамы 75 -89% V; 0,30 -1% Si; 9 - 20% АI; 0,5 - 1% Fe; 0,03- 0,1% С; 0,03 - 0,2% S; 0,1 -0,15% Р. Оны титан қорытпасын легирлеу үшін қолданылады. Балқыту феррованадий балқымасы сияқты жүргізіледі. 1т лигерлеу үшін 80% V, техникалық ванадий оксидінен 1970 кг-дей жұмсалады (75% V2O5), 930кг алюминий ұнтағы және 600кг әктас. Ванадий 95%-ға дейін алынады. Балқытуды көріктен метал түрінде құйма қалыпқа құяды.

Алюминотермиялық әдіспен техникалық таза ванадий алуға болады, мөлшермен 97% V және одан да көбірек. Сонымен қатар таза ванадийдің оксиді кальций оксидімен балқытылған шпат қосу арқылы тотықсызданады.

ЦНИИЧМ технологиясымен электропештерде алюминотермиялық әдіспен никель ванадилі үстемдегіш ЭВдН-1 алуға болады, құрамында ванадий 35% кем емес (кей жағдайда 40 - 48% дейін), 3% кем емес АI, 1% Si, 4% Fe, 0,15% С және қалғаны - никель.

Орташа көміртекті балқыманы (маркасы ФМнВн-1-ФМнВн-3) алу үшін силикотермиялық периодты, ал көміртермиялық үзіліссіз әдіспен алады (УкрНИИ арнайы болат технологиясы, Запорож және Зестафон ферробалқыма зауыты). Запорождың машина құрылыс (ЗМҚ) және УкрНИИ арнайы болат Никаполдың ферробалқыма зауытында қорыипаны қорыту технологиясын жасапшығарды, құрамы 76% Мn; 2,8% V; 6% С; 0,4% Si; 0,15% Р; қалғаны темір. Қорытпа болатты 110Г13Л лигерлеу үшін жасалған. Шихталы заттың орнына конверторлы шлак, марганецті аз фосфорлы шлак, әктас. Оксидті көміртекпен тотықсыздау жүргізілетін пештің қуаты 1200кВ-А. Ванадий мөлшерімен 87 - 92% алынады, электроэнергии шығымы 4870кВт-сағ. Сонымен қатар марганецті шлактың 2769кг, 394кг конверторлы шлак, 886кг әктас және 631кг коксик кетеді. Болатты қышқылсыздандыру мен лигерлеу V, Si, Ca, Cr, Mn, Ti жүргізіледі қорытпа бетіне шығады 5 - 20% V, 35.

Біздің елде феррованадий қорытқанда 35- 58% V, до 1% С, 0,9-2% Si мөлшерде болады.

Ванадий шығаратын негізгі кен орны Уралда, V2О3 мөлшері 0,4-0,8%. Кен орындағы ванадийдің төменгі мөлшері өндірістің күрделі үрдісін алдын-ала анықтауға болады. өйткені олар химиялық және металлургиялық өзгертулердің тіркесі, сонымен қатар жеке өзгертулерде ванадиді нәтижелі өнімдерден алу металлургиялық үрдістердің негізгі мәселе емес.

Феррованадий өндірісіндегі күрделі технологиялық негізгі сатылары сипатталған:

- Кен орнын домналық балқытуға дайындау, оларды байыту концентрат алу арқылы және агломерация немесе концентратты кесектеу

- Домна пешін агломератты қорытып алу немесе темірлі ванадийдің концентратындағы шекем тастарды қорытып, ванадий алу 1% V2О3. Сонымен бірге ванадий 80- 90% тотықсызданады және шойынды ванадийдің мөлшері 0,4- 0,6% V болады.

- Оттекті конвертордағы ванадийді шойынды қайта жасағанда үрдіс нәтижесінде 90- 96% ванадий шойыны тотығады да және ол түрін өзгертіп шлакка V2O3 айналады. Алынған ванадилі шлак мөлшері, %: 13- 19 V2O3; 17- 22 SiО2; 2-5 Cr2О3; 0,9-1,6 СаО; <6MnO; <4AI2О3 и 26-30 Fe.

- Ванадиді алу жолы (тотқ түрінде V2O5). Ванадийлі конверторлы шлактан гидрометаллургиялық әдіспен, ол үшін:

а) Шлакты сильвитпен (NaCI•КСI) немесе содамен (Na2CO3) және сосоң айналмалы трубасы пеште тотығулы күйдіруді температурасы ~ 800°С. Осыдан соң V2О3 суда еритін Na2О•V2О5 натрий ванадатын түзеді, суда еритін;

б) Шлакты күйдірген соң ыстық сумен қайта өңдейді және сосоң 6% H2S04 ерітіндісімен шаймалайды, яғни  ванадиді ерітіндіге айналдырады;

в) Ерітіндідіден V2O5 түбіне шөгеді де, қайнатқан кезде және сілтінің табанындағы ерітіндіні аз қышқылдау реакциясына жеткізіп (рН = 1,7·1,9), тұнба шөгіндіні сүзеді, оның құрамында 75- 82% V2O5 мөлшері болады;

г) Гидротирленген шөгіндіні кептіріп және жалыны бар пеште 800- 1100°С температурасында балқытады да, металдық табандыққа бөліп құяды. Балқытылған техникалық және ванадий оксидтеріндегі V2O5 мөлшері 87-90%.

- Феррованадий қорытпасын техникалық пентооксидті ванадиден алюминосиликотермиялық әдіспен доғалы пеште болат балқытқан сияқты магнезитпен шөгіндейді. Шикі құрамды материал пенто оксид ванадиі 75% ферросилиций, гранул алюминий размері 30мм, болаттың кесіндісі және әктас.

Феррованадидің қорытпасын алу екі сатыдан тұрады: тотықсыздау мен тазарту. Бірінші сатыда ванадидің кремний мен алюминиймен тотықсыздану жүреді V2O5-тан. Сатының соңында шлакты құйып алады, онда 0,35% V, ал қорытпада ванадий мөлшері 35-40% V және 9-12% Si. Екінші сатыда қорытпаны кремниден тазартады, оның орнына пешке ванадий пенто оксидімен және әктас құяды.

Ванадий пенто оксиді кремний балқымасы мен тотықсызданады, нәтижесінде сатының соңында пеште балқыма пайда болады, оның құрамында V-ның мөлшері 40- 50% және 1,5% Si. Қорытпаны шойынды құйма қалыпта шығарады, шлакты тазартылған сатыда V2O5 мөлшері 10- 15% ал оны шикі құрамды материал ретінде бірінші сатыда қолданады, келесі балқыма үшін.

1 тонна феррованадий алу үшін мөлшері 40% V-ы бар балқытылған ванадий пенто оксиді 990кг шығындалады, 415кг 75% ферросилиций, 100кг алюминий, 1500кг әктас, 200кг темір кесіндісі; электроэнергии шығыны 2000 кВт •сағатына тең.

Ванадиді алу, феррованадий құрамы 98,5%, кен орнындағы барлық өзгерістер феррованадиға 60- 65% тең.

Бақылау сұрақтары

1. Ванадий болат құрылысынан карбидтердің құрылуына қалай әсер етеді?

2. Болатқа ванадий қандай түрде енгізіледі?

3. Ванадий тотықтарын доменно - конвертерлық тәсілдер алу?

4. Ванадийді конвертолық шлактардан қалай алады.

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1. Ванадийдің балқу температурасы

а. 2173

ә. 1920

б. 2045

в. 1950

г. 2000

- Ванадийдің темірмен қосылысындағы балқу температурасы

а. 1713К

ә. 1645К

б. 1873К

г. 1554К

- Ванадий өнімдері қандай әдістермен алынады?

а. гидрометаллургиялық әдіспен

ә. пирометаллургиялық әдіспен

б. электролиттік әдіспен

в. гидрометаллургиялық және пирометаллургиялық әдістермен

г. тотықсыздандыру арқылы

- Феррованадийдің құрамындағы ванадийдің проценттік үлесі қанша? құрайды?

а. 98,9 -99,85%

б. 88,9 -89,75%

в. 87,9 -90,45%

г. 96,9 -97,85%

Дәріс 13. Титанның қасиеті және оның қосылыстары мен қолдану аймағы. Ферротитан технологиясы Титанның физика-химиялық қасиеттері және оның қосылыстары (2 сағат)

- Титанттың физика-химиялық қасиеттері

- Ферротитанды қолдану

- Ферротитан өндіретін кендер

- Ферротитанды қорытып алу

Титан болатқа ұқсайтын металл. Атомдық массасы 47,9г, тығыздығы 4,5 г/см3; балқу температурасы 18000С, қайнау температурасы 34000С. Техникалық титанның балқу температурасы 17250С, 30-50% құрамды ферротитанның балқу температурасы 14800С-қа жуық. Титан темірде жақсы ериді де интерметалдық қосылыстарын Fe2Ti және FeTi түзеді. Сондықтан темір титанның балқу температурасын төмендетеді. Титан көміртекпенкарбидін; кремниймен Ti5Si3, TiSi, TiSi2 силицидтерін;  оттегімен Ti2O3, Ti3O4, TiO2, оксидтерін; азотпен TiN нитридін; күкіртпен TiS, TiS5, TiS3 сульфидтерін  түзеді. Жер қыртысындағы титанның құрамы 0,6% құрайды. Титан әртүрлі минералдардың құрамында кездеседі:

ильменит (FeO·TiO2),

рутил (TiO2),

титанит (CaO·SiO2·TiO2)

перовскит (CaO·TiO2)

Ферротитанды өндіру үшін ең маңызды кені - титаномагнетит. Титаномагнетитті кен ильменит пен магнетиттің (Fe3O4) және жартылай гематиттің (Fe2O3) механикалық қоспасы болып табылады. Титаномагнетитті байыту барысында (магнитті сепарация арқылы) темірлі концентрат (магнитті фрация), ильменитті концентрат (әлсіз магнитті фракция) және қалдық (хвосты- магнитсіз фракция) өнімдер алынады. Магнитті фракция домен пешінде шойынды қорытып алып, одан әрі қайта балқыту арқылы болатты және құрамындағы ванадийді бөліп алу үшін қолданылады. Ильменитті концентратты  ферротитан алу үшін қолданылады. Қосымша концентратты столда жүргізілген байыту процесінен кейінгі ильменитті концентрат құрамы: 41-45% TiO2, 2-3.5% SiO2, 27-36% FeO, 12-20% Fe2O3, 1,5-2,5Al2O3, 0,15-0,5%CaO, 2-3%MgO, 0,5-1,0%MnO, 0,1-0,3%S, 3-10%H2O.

Перовскитті концентратында темір оксиді мен ылғалдылық аз мөлшерде болады. Концентраттың құрамындағы күкіртті алып тастау үшін тотықтыра күйдіру процесі (800-10000С-та) айналмалы трубалы пеште жүргізіледі. Процестен кейін күкірттің құрамы 0,01-0,02%-ке дейін төмендейді.

Ферротитан металлотермиялық әдіспен тотықсыздандыру арқылы алынады. Тотықсыздандырғыш ретінде алюмийлі түйіршіктер (крупку) қолданылады. Темірқұрамды материал ретінде – темір кені қолданылады. Титан мен темірдің ильмент концентраты мен темір кенінен тотықсыздануы келесідей процесі көрсетеді

3TiO2 + 4Al = 3Ti + 2Al2O3,  	   ΔΗ0= -123550 кал

3FeO + 2Al = 3Fe + Al2O3	    	    ΔΗ0= -210000 кал

Fe2O3 + 2Al = 2Fe + Al2O3	  	     ΔΗ0= -204200 кал

Fe3O4 + 8/3Al = 3Fe + 4/3Al2O3	     ΔΗ0= -274000 кал

Титанды алюминотермиялық әдіспен тотықсыздандыру барысындағы бөлінген жылу мөлшері реакция нәтижесінде метал мен шлактың балқып түзілуіне жеткіліксіз, сондықтан алюминотермиялық әдіспен титанды алу үшін сырттан жылу беруді керек етеді. Ал темір закисі мен окистерінің тотықсыздануы кезінде түзілетін метал мен шлактың балқуы үшін қажетті  жылу  өте көп мөлшерде бөлінеді.

Ферротитанды балқыту барысында екіоксидті титан темірдің оксидтерімен біруақытта тотықсызданады. Сондықтан темір оксидтерінің тотықсыздануы барысында бөлінген көп мөлшердегі жылу титанның тотықсыздануына жеткіліксіз жылудың орнын толтырып (компенсирует) құрамы 25% титаннан тұратын ферротитан қорытпасын алуға мүмкіндік береді. Ал құрамында 27-30%-і титан бар ферротитанды қорытып алу үшін бұл жылу жеткіліксіз, сондықтан 200-3000С-қа дейінгі жылықтағы шихталы материалдарды қолдану арқылы жүзеге асыруға болады.

Ферротитан металлотермиялық процеске арналған шахты горнда алынады. Шахтының футеровкасын кремнилі материалдардан жасауға болмайды (алюминий мен титан кремнеземді оңай тотықсыздандырады), сондықтан ферротитанды қорыттып алу үшін футеровка магнезитті материалдардан жасалынады.

Шихта құрамына кіретіндер:

- ильменитті концентрат,

- алюминийлі түйіршіктер (крупка)

- известь.

Известь шлактың сұйық қозғалыстығын арттыру үшін, сонымен қатар титанның тотықсыздануын жеңілдету үшін глиноземмен байланысып төзімді қосылыс (СаО·Al2O3) түзеді. Сонымен қатар осы мақсатта алюминийдің де мөлшерін азғана арттыруға болады. Бірақ алюминийдің артықтығы көп болып кетсе процеске тиімсіз әсерін тигізеді, яғни қорытпада алюминийдің құрамының көбеюіне әкеледі, сонымен қатар алюминийдің меншікті шығымы артады.

Шихта материалдары (күйдірілген концентрат, алюминилі крупки, известь) жақсылап араластырылады. Шихтаның біраз азғана бөлігін балқыту шахтасының түбіне салынады, онан соң шихтаның бетіне зтұтандырғыш қоспа (запальная смесь) салынады. Алюминотермиялық реакция жүре бастаған соң шихтаны салу жалғасады. Барлық шихта салынған соң, реакцияның аяқталғанша шахтада біраз уақыт  ұсталынады. Шлак пен қорытпаның толық бөлінуі үшін шлак электрлік доғасымен қыздыру арқылы немсесе термитті қоспалардың қосылуы арқылы сүйық қалпын сақтау  қажет.

Нәтижесінде темір мен алюминий оксидтерінің өзара әсерлесуі арқасында  қатты қызған темір мөлшері өзіне тотықсызданған титанды сіңіріп алып метал мен шлакты бөлінуін жеңілдетеді. Қорыту процесі аяқталған соң металл мен шлак балқыту шахтасында 20 сағаттай тұрып, қорытпаны бөліп алып оны сумен суытады.

Жоғары титанды қорытпаны алу үшін перовскитті концентраты қолданылады. Ол электрлі доғалы пештерінде жүргізіледі. Пешке азғана мөлшерде перовскит концентратын балқытады да үстіне алюминилі түйіршіктерін перовскитті және ильменитті концентраттарымен бірге салынады. Нәтижесінде титен мен темірдің тотықсыздануы барысында жоғары титанды ферроқорытпа алынады. Қорытпада титанның құрамын жоғарылату үшін титан қалдықтарын да қосу арқылы жүргізуге болады.

Бақылау сұрақтары

- Титанның қасиеттерін сипаттаңыз

- Титан жер қыртысында қандай күйде кездеседі?\

- Фертетитанды қандай әдіспен алынады?

- Неліктен пеш футеровкасы кремнийлі материалдардан жасауға болмайды?

- Шихта материалдары неден тұрады?

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1.Титан неліктен интерметалдық қосылыстарды түзеді?

а. темірде жақсы ериді

ә. температурасына байланысты

б. темірде еруі қиын

в. химиялық қасиетіне байланысты

г. мүлдем ерімегендіктен

- Жер қыртысындағы титанның құрамы қандай?

а. 0,6%

б. 1,2%

в. 0,9%

г. 2,0%

- Ферротитанды өндіру үшін қандай минерал қолданылады?

а. титаномагнетит

ә. ильменит

б. магнетит

в. гематит

г. перовскит

- Ферротитан қандай әдіспен қорытылады?

а. металлотермиялық әдіспен

б. силикотермиялық әдіспен

в. көміртектітермиялық әдіспен

г. тотықсыздандыру әдісімен

Дәріс 14. Сирек кездесетін элементтер. Феррониобийді алу технологиясы. Ниобий карбиді. (2 сағат)

- Ниобийдің қасиеттері

- Ниобийдің қосылыстары

- Феррониобийдің алыну әдісі

- Феррониобийді пештен тыс балқыту

- Феррониобийді электрпешінде балқыту

Сирек кездесетін элементтің бірі ниобий, ол жер қойнауында 3,4·10-5% (масс) құрайды. Ниобий лигерлеуші элемент ретінде болатқа енгізіледі. Хромды болаттарда пайда болатын ниобий карбиді аустенит ыдырауына және кристалл аралық коррозияға және 700-1000К-де болаттың сынуын тудырады, кристалдар шекараларында хром карбидінің шығуына жол бермейді. Ниобий тұтқырлықты, пісірулікті және ыстыққа төзімділікті арттырады. ниобиймен лигерленген болаттар ядролық энергетикада қолданылады. Шамамен 1% Nb бар болаттар, бетті азотаумен беріктеуге тап болады.

Ниобийдің никльмен, кобальтпен, хроммен, вольфраммен, молибденмен, титанмен және алюминиймен қорытпалары реактивті қозғалтыштар детальдарын, ракеталарды, газ құбырларын жасау үшін қолданылады. Ниобий және оның қорытпаларынан ядролы реакторлардың уранды жылу бөлу элементтерінің қабықтарын жасауға қолданылады. Ниобийдің томдық нөмірі 41,  атомдық массасы 92,91, тығыздығы 8,57кг/м3, балқу температурасы 2741К, қайнау температурасы 5200К, жылуы 26,80 кДж/г атом, булануы 722,9 кДж/г-атом, 298К Дж/г-атом кезіндегі энтальпия 6300.

Ниобий темірмен Nb-Fe жүйесінде үздіксіз ерітінділер қатарын пайда болады. Ниобийдің теміремен белгілі қосылыстары: Nb3Fe2 балқу температурасы 2103К және NbFe2 балқу температурасы 1928К. Феррониобийдің балқу температурасы, құрамында 60-65% Nb бар. 1943К-нен жоғары емес.

Nb-О жүйесінде Nb2O5, NbO2 және NbO: Nb2O5 қосылыстарында қышқылдық қасиеттері анықталады. 1103К температураға дейін a-Nb3O5 модификациясы тұрақты, ал бұдан жоғары және балқуға дейін-β-Nb2O5, NbO5 балқу температурасы 1783+10К, қайнау температурасы 3200К. β-Nb2O5 тығыздығы 4,55кг/м3; NbO2 2353К-де балқиді, 1923К-де үлкен жылдамдықпен буланады: тетрагональды құрылымға ие; тығыздығы 5,98кг/м3. Ниобийдің II тотығы NbO тығыздығы 7,15кг/м3; 2308 К-де балқиды. 1923К-де үлкен жылдамдықпен буланады. Төменде ниобий тотығы пайда болу реакциясының Гиббстің еркін энергиясының өзгеруі:

2Nbқат + 5/2O2 = Nb2O5қат; 	G = - 1869600 + 408,9T;

Nbқат + О2 = NbO2;		G= - 784580+ 168,9Т;

Nbқат + 1/2O2 = NbOқат;		G=-377440-2,34TlgT-2,63·10-3T2-							0,335Т1+99,47Т

Тотықтар пайда болудың еркін энергиясының өзгеру мәні 1773К-де келесідей шамаларға тең, кДж/моль: Nb2O5-1142,86; NbO2- 484,69; NbO	- 247,29.

Nb-C жүйесінде ниобий көміртекпен монокарбиді NbC пайда болды, гомогендік аймағы NbC0.72 тен NbC1.0 субкарбидін (NbC0,35 – NbC0,50) NbC-ның балқу температурасы 3773-125К-ге тең, қайнау температурасы 4773К-де тең. Ниобий карбиді пайда болу реакциясының энергиясының өзгеруі 298К-де NbC G=- 136,8кДж/моль,ал NbC мөлшері G=-86,27 кДж/моль; 1773К-де бұл шама -133,62 және -79,6 кДж/моль құрайды.

Ниобий кремниймен Nb-Si жүйесінде Nb2Si, Nb4Si, Nb5Si3 және NbSi2 қосылыстарымен өзара әсер етеді. Nb4Si, Nb5Si3, Nb3Si2 балқу температуралары сәйкесінше 2873, 2753 және 2323К.

Бұл жүйеде Nb-АI жүйесінде алюминидтер белгілі Nb3АI, Nb2АI және NbАI3. алғашқы екі қосылыс перитектикалық реакция бойынша сәйкесінше 2393К және 2163К ыдырайды; NbAl3 1933К-те балқиды.

Ниобий концентраттарда минерал түрінде кездессе де, өзінмен бірге ниобийлі тұздар және танталды қышқылдар, балқымаларда әрқашанда тантал болады. Ниобиймен лигерленген болаттар әдетте ниобий мен тантал құрамын анықтайды. Ниобий балқымасын алюминотермиялық әдіспен алады. Төменде реакция бойынша Nb2O5 тотықсыздау кезіндегі Гиббс энергиясының өзгеруі көрсетілген:

3Nb2О5 + 2А1 = 6NbO2 + AI2O3; 	G = - 523,8 + 0,19Т;

3NbO2 + 2А1 = 3NbO + A13O3; 	G = - 381,3 + 0,042T;

3NbO + 2A1 = 3Nb + A12O3;    	G = - 255,6 + 0,050T.

Бұл реакцияларға феррониобийдің алудың әртүрлі алюминотермиялық әдістер негізделген:

- Төменгі тұтандырғышты стационарлы ошақта балқыту («блок» балқыту);

- Балқыма шығатын еңіс ошақта балқыту;

- Феррониобийді электропеште балқыту

- Үш варианттың барлығы да метал және шлак шығумен ажыратылады;

Ниобийдің негізгі минералдары:

Темір және марганец танталниобаты: (Fe,Mn)[(Ta,Nb)O3]2 өзімен бірге тұздардың изоморфты қоспалары бар Fe(NbO3)2, Mn(NbO3)2, Fe(TaO3)2 және Mn(ТаО3)2. Бұл минералда жалпы концентрация Nb2O5 және Ta2O5 82-86 %-ды құрайды. Егер минералда ниобий басымырақ болса, онда колумбит деп аталады, егер тантал-танталит;

Пирхлор: (Са, Na)2 (Nb, Ti)2O5 (О, ОН, F);

Микролит: (Са, Na)2 (Та, Ti)2O6 (О, ОН, F). Әдетте микрохлор мен пирохлор изоморфты қоспа балып келеді;

Лопарит:(Na, Ca, Cl)(Nb, Ta, Ti)O3

Экстенит, торлит, симпсонит және басқа да құрамында минералдар бар концентраттар да өндірістік мәнге ие. өндірістік кендерге, ниобий және тантал (Nb2O5 және Ta2O5) тотықтарының жүздік үлестерін құрайтындар кіреді.

Жер қыртысынан алынған кендер гравитация, флотация, электромагнитті және электростатикалық сепарациялар химиялық әдістермен байланысты және пирохлорлы концентрат және ниобийдің V тотығы байытылады. Концентрат феррониобий құрамының 96-97% құрайды.

Пирохлорлы концентрат МПТУ 4423-54-ка сәйкес құрамы 37%-дан төмен (Nb2O5+Ta2O5) және бұл суммаға кірінділер қатынасы: P 0,003, SiO2 0,320, S 0,050, C 0,005, TiO2 0,350 артық емес және H2O болғанда 1%-дан көп емес.

Феррониобийді пештен тыс балқыту. Балқытуды төменгі тұтандырғышты магнизитті футерофкалы пештерде жүргізеді. Балқыту барысында пирохлорды концентрат қолданғанда шихта компоненттердің келесі мөлшерін құрайды, кг:

| Пирохлорлы концентрат (41.44% Nb2O5) | 2500 |
| --- | --- |
| Натрийлі силитра | 650 |
| Алюминий ұнтағы | 1090 |
| Темір концентраты | 212 |

Ниобий 90.6% алынады, оның ішінде: метал құрамы 60,77% Nb; 10,95% Si; 6,53% Ti; 4% Al және 14,9% Fe құрайды, ал өте бай феррониобийді балқыту үшін (шамамен 62%Nb; 2,35%Ta; 6,17%Mn; 2,53%Al; 5,90%Ti және Fe) келесідей шихта қолданылады, кг:

Ниобий тотығы V                                                             1200

Бертолет тұзы                                                                    50

Алюминий ұнтағы                                                             235

Ниобийді алу құрайды                                          82,46 %.

Ниобитті концентрат қолдану кезіндегі (67,4% Nb2O5 және 19,9%Ta2O5) шихта құрамы, кг:

Ниобилі концентрат                                                              200

Бертолетті тұз                                                                          10

Алюминий ұнтағы                                                                   55

Магнийлі жоңқа                                                                       8

Ниобийді 95,7% және танталды 63,2% алу құрайды (Ni+Ta)-шамамен 90%. Метал құрамы 67,5 % Nb; 8,5% Ta; 1,54% Si.

Феррониобийді пеш сыртында балқыту қолдану үшін, балқыма шығарумен жүру керек. Сондықтан балқыманы шлактарда өте төменгі балқу температурада жүргізу керек. Шлакта СаО-ның құрамының артуы 10-нан 30%-ке дейін, АI2O3 концентратциясының төмендеуі 71-ден 56%-ға дейін шлактың тұтқырлығын бірден төмендеуіне әкеледі. CaO-ның шектен тыс мөлшері (10% көп) шлактағы ниобийдің төмен тотықтарының құрамының артуына әкеледі, сондықтан әктастың бір бөлігін магнезитті ұнтақпен ауыстырады (әктас массасының 25-40%)

Балқыма төменгі тұтандырғышпен шихтаны 160-180кг/(м2*мин) жылдамдықта сәл балқытумен чугунды футеровкасыз құймақалыпта жүргізіледі. Ниобийді алу 94-96% құрайды. 1т феррониобийге (50% Nb) 758кг ниобий V оксиді, 358кг біріншілік алюминий ұнтағы, 275кг темір концентраты, 86кг әктас және 31кг магнезитті ұнтақ шығарылады.

Феррониобийді электропеште балқыту. Балқыту пирохлорлы концентраттарын болат балқыту сияқты пештерде жүргізеді. Балқыту ұзақтығы 90-120 мин кернеуі 140В. Шлак құймақалыпқа шығарылады, футеровкаланған магнезитті; гарниссаж пайда болғаннан кейін метал шығарылады, құрамы 56-62% (Nb+Ta); 10,7-12,5 % Si; 2-6%АI; 3-8%Ti; 0,10-0,25%SiO2; 6,8%TiO2; 2,5%ZrO2; 12%CaO; 67%АI2O3 және 8%MgO. Шлактағы ниобийдің бір бөлігі ұсақ тәрізді, олар металға 10 мин шамасында ұстап тұрған кезінде тұнады. 1т феррониобиге (50%Nb) 30%-ды концентраттың 2417кг, біріншілік алюминийдің 622кг, темір концентраттың 150кг, әктастың 64кг шығады. Ниобийді алу 98,5%-ды құрайды.

Феррониобийден басқа біздің елімізде ЦНИИЧМ-нің өңдеген технологиясы бойынша никелниобиййлі лигатура (30%-дан көп Nb және 1,5%-ға дейін Fe, негізгі-никель), темірниобийлі (20% Nb+Ta, негізі-темір), марганецниобийлі (20-30% Nb+Ta, 20-30% Mn, қалғаны кремний, алюминий және титан) және алюминонибийлі (70-80% Nb+Ta, 20-30% Al) қорытылады.

Аз құрамды күкіртті феррониобий алу үшін тотықсыздандыру реакцияларынан кейін балқымаға әктас енгізу арқылы жүреді. Осынымен ниобийді алу бірнеше артады. Ниобийді ең жақсы қолдану оларды болаттарды лигерлеуге және ниобийді бірден тарату феррониобийді 20-30%Nb алу технологиясы ойлап табылды. Балқыма пирохлорды концентраттардан пеш сыртында алюминотермиялық әдістермен жүргізіледі. Және де никельмен балқыту технологиясы ұсынылған. Балқыма басқа пеште жүреді, электролиттік никель және ниобийдің V техникалық тотығы қолданады.

Бақылау сұрақтары:

1. Ниобиті концентратына қойылатын талаптар

3. Феррониобиді пеш сыртында балқытуды сипаттау

4. Феррониобийді электрпешінде бақылу процесін сипаттау

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1.Феррониобийдің балқу температурасы

а. 2103К

ә. 1954К

б. 2085К

в. 1789К

г. 2060К

- Феррониобийді пештен тыс балқытуда қандай футеровка қолданылады?

а. магнезитті

б. қышқылды

в. кремнийлі

г. негізді

- Феррониобийді электр пешінде балқыту процесі қанша уақытқа созылады?

а. 90-120мин

ә. 1 сағат

б. 60-100 мин

в. 30-50мин

г. 10-20мин

- Феррониобий қандай әдіспен қорытылады?

а. алюминотермиялық әдіспен

б. силикотермиялық әдіспен

в. көміртектітермиялық әдіспен

г. тотықсыздандыру әдісімен

Дәріс 15. Бор.Қасиеттері. Қорытпаларын өндіру және қолдану

(2 сағат)

Болатты легірлеу үшін бор титан, марганец, ванадий, цирконий және басқа элементтермен лигатура құрамына кіреді. Бордың концентрациясы 0,005-0,05% болғанда, болаттың шынығу қабілетін жоғарлайды және аустениттің ыдырауын жібермейді. Болатта көміртек мөлшері ұлғайған сайын, бордың әсері төмендейді. Бор Қорытпалардың 216 компоненті сияқты, оны атомдық энергетикада кеңінен қолданады. Борды сонымен қатар, графит мөлшерін төмендету, тереңдігін, беріктілігін және қаттылығын жоғарлату мақсаты мен шойынды легірлеуге қолданады. Құрамында боры бар, болат бетінің қаттылығын жоғарылату үшін, беріктеудің плазмалық, электролиздік және басқа әдістерін қолданады.

Бордың техникалық карбид ұнтағын пресстеу және күйетентектеу арқылы ыстыққа беріктігі жоғары, кеуектілігі аз бұйымдар алынады. Бордың физико-химиялық қасиеті төменде келтірілген:

Реттік нөмірі		5

Атомдық массы			10,811

Радиус, нм:

ковалентті		0,082

атомды		0,098

ионды (координациялық саны 6,

үш валентті)		0,020

Атомдық көлемі, см3/г-атом		4,6

Валенттілігі		2,3,5

Кристалдық торы		Гексагон.

тығыздығы (Вкр), кг/м3		2,33

Температура, К:

балқу		2400

қайнау		4200

Жылуы, кДж/г-атом:

балқу		22,2

булану    				314,25

373К-гі меншікті электрлік кедергісі, Ом·см		13200

Полинг бойынша электртерістігі				1,6

Энтропиясы, Дж/(г·К):

кристалды күйдегі 				5,86

газ тәріздігі	»						153,56

Меншікті жылусыйымдылық, Дж/(г·К) 			1,29

1873К-гі бу серпімділігі, Па				1

Келесі реакциямен Бор оттегімен В2О3 түзеді,

4/3В + О2 = 2/3В2О3.

Гиббс энергиясының өзгеруі (Дж/моль):

= -197230 + 34,61Т.

В2О3 бу серпімділігі:

LgРBa2O3 = 6,742 - 19660/Т.

Бор темірмен боридтер түзеді: Fe2B (Тбалқу = 1653К, тетрагональді құрылым, тығыздығы 6,98кг/м3, = - 54470Дж/моль); FeB (Тбалқу=1830К, ромбылық құрылым, тығыздығы 6,47кг/м3, = - 71230Дж/моль) және FeB2 (Тбалқу = 2348К, гексагональды құрылым, тығыздығы 5кг/м3).

В - С жүйесінде В4С (Tбалқу=2673К, В - С жүйесінде В4С (Tбалқу=2673 К, = - 511180 ± 4190Дж/моль), B13C2 және B12C карбидтері танымал Бор кремниймен B3Si және B6Si; ал алюминиймен АIВ2 және АIВ12, азотпен BN түзеді.

Бордың негізгі минералдары: борацит HMg7CI2B16O30, ашарит MgHBO3, бор қышқылы Н3ВО3, колеманит Са2В3О11·5Н2О, кернит NaB4O7·2H2O және бура Na2B4O7·10H2O. Және басқа да минералдары белгілі.

Индер кен орны кенінің құрамы: 8 - 30% В2О3; 1,5 - 13% SiO2; 15 - 25%СаО; 10 - 30% MgO; 2 - 5% FeO; 2 - 6% Na2O; 2 - 4% С; 5 - 10% S; до 0,01% Р. Бұдан келесі концентратытарды алады: бор қышқылын, бор ангидридін В2О3, кальций диборатын СаО-В2О3·2Н2О, натрий октаборатын Na2B8O13 және ферроборал мен ферросиликоборалды қорытады.

Бор өзінің тотықтарынан көміртегімен, кремниймен, алюминймен, кальциймен, магниймен тотықсыздануы мүмкін:

2/3В2О3 + 2С = 4/3В + 2СО;

= 661890 - 346,3T (1000 - 2300К);

2/3В2О3 + 7/3С = 1/3B4C + 2CO;

= 579350 - 314, 3T (1000 - 2300К);

Ферроборды, көміртек тотықсыздандыру әдісімен алу, келесідей 12 - 23% В және 0,2 - 2,0% С құрамды қорытпаны көміртектендірумен жүреді. Мұнда борды алу 42%-ға жетеді. Көміртегі мөлшері аз болатын қорытпаны алу қиындыққа соғады. Силикотермиялық әдіспен борды алу, келесі реакция бойынша жүреді

2/3В2О3 + Si = 4/3В + SiO2;

= 72870 - 18,98T.

Реакция толық жүрмейді, металда кремний мөлшері көп, ал 2-4% В ғана. Бор тотықтарын алюминиймен тотықсыздандыру ыңғайлы:

2/3В2О3 + 4/3AI = 4/3В + 2/3AI2О3;

= - 294010 - 68,75T (932 - 2300К);

= 216370 - 32, 93T (2303 - 2300К);

Мұнда төменгі газ тәрізді алюминий тотықтарының АI2О және АIО түзілуі мүмкін.

Қарапайым қорытпаларды (ферробор, ферроборал) әр түрлі әдістермен алуға болады, бірақ электрпеште «блокқа» балқытуды кеңінен қолданады.

Арбашада орнатылған, пеш ваннасын электродтармен толтырады. Балқытуды 3 периодқа бөлуге болады: балқыма түзілуі, тотықтарды тотықсыздандыру және өңдеу. Балқытудың бұл әдісімен келесі құрамды қорытпа алынады: 19 - 28% В; 1,5 - 3% Si; 2 - 6% АI; 0,03 - 0,2% С. Мұнда 1т қорытпаға 1700 - 1800кг күйдірілген кен (20% В2О3) және 600кг екіншілей алюминий шығындалады. Бор алу мөлшері 50% құрайды.

Ферроборды балқытудан: 6 - 10% В2О3; 0,6 - 1,2% SiO2; 10 -14% СаО; 3 - 7% MgO; 2 - 4% FeO; 65 - 73% AI2O3 құрамды шлак алынады. Шлак құрамында корун  - АI2Оз, кальций гексаалюминаты СаО - 6А12О3, шпинель MgO·AI2O3, кальций алюминаты СаО·2АI2О3 және СаО·АI2О3 және кальций бораттары 2СаО·В2О3, СаО·В2О3 бар. Шыны құрамында кальций, бор, алюминийтотықтары бұдан басқа, металл қосындылары (5% дейін) кіреді.шлактың тығыздығы 3,58 -3,94кг/м3 құрайды.

Шихтаның дембергіш бөлігі 200кг темір кенінен, 65кг алюминий ұнтағынан, 70кг әктастан; негізгі бөлігі 1200кг бор тотығынан немесе 1800кг бор қышқылынан, 200кг темір кенінен, 820кг алюминий ұнтағынан, 100кг әктастан; шөктірілген 1000кг темір кенінен, 282кг алюминий ұнтағынан және 170кг әктастан тұрады.

Бордың, бор тотығымен балқытуда алынуы 68,47%, бор қышқылымен 67,4% құрайды.

Ферроборды балқыту металл және шлак түзетін пештің қисаюшы ваннасында жүргізілуі мүмкін. Бұл балқытуда пештің қызған ваннасын қолдануға, отқа төзімділердің шығынын төмендетуге және балқытудың технологиялық циклін азайтуға мүмкіндік береді.

Егер бірінші периодты балқыған болат кенін пайдалану арқылы, қыздырылған газды жанарғы ваннасында өткізсе, екінші периодта шихта құрамында бор қышқылы, кальций дибораты және натрий октабораты болу керек, ал темір кені бөлігін темір  ұнтағымен алмастырса, балқу процессін жылдамдатуға болады. Үшінші период шихтасын үш бөлікке бөлу керек, соңғысын балқытуды блоктағы шлакты өңдеуге пайдалану керек.

Ферроборалды қорыту технологиясы ферробор қорытуына ұқсас. Технико-экономикалық көрсеткіштер, ферроборалды, күйдірілмеген боратты кенді балқыманы пайдаланумен, қорыту нәтижесінде алынады. Мұндай әдісте, құбырлы пештерде күйдірудегі жоғалымдар салыстырғанда, бор тотықтардың жоғалымдары азаяды. Бұдан басқа, сульфатты және карбонатты қосылыстардың толық ыдырауы жүреді және бордың алынуы жоғарылайды.

Осылайша хромборды да алады. Бұл қорытпаны алу үшін шихта құрамы 100кг хром тотығынан (Сr2О3), 62,5кг бор қышқылынан (52 - 55% В2О3) және 64,6кг алюминийлі ұнтақтан тұрады. Бордың алынуы 70%, ал хром 86% құрайды.

1т хром борға шығынданатын коэффициенттер, кг:

Бор қышқылы			940

Хром тотығы (Сr2О3) 		1500

Алюминий ұнтағы			970

Болаттың арнайы сорттарына белгісіз мөлшерде борды енгізу үшін, сонымен қатар лигатураларды – борды легірлеуде, оттегі және азот әсерінен қорғайтын «грейнал» түрін бордың көптеген басқа элементтерімен қолданады.

Тәжірибе көрсеткендей болатты құрамында басқа элементтері бар бормен легірлеу, оның эффективтілігін арттырады.

Әдетте, келесі құрамда грейнал қолданады, %:

B		1,0		C		0,2

Si		6,0		Mn		2,0

Ai		15,0		S		0,06

Tr		10,0		P		0,06

Zr		1,5

Грейналды сәйкесінше ферроқорытпаларды бірге балқыту және оксидтерді металлотермиялық тотықсыздандыру әдісімен алады. Легірлеуші элементтердің қорытпаға алынуы: 88,0% В; 99,5% Ti; 100% Zr; 91,7% АI құрайды. 1тқорытпаға: 440кг ферроборал (5% В), 150кг силикоцирконий (40% цирконий), 150кг титан қалдықтары, 630кг алюминий ұнтағы, 1000кг темір кені және 150кг әктас шығындалады.

Бақылау сұрақтары

1. Бор қандай металдармен лигатураны құрайды және болат легірлерін қолдану?

2. Ферроборды карботермиялық тәсілмен және көміртек құрамды және борды ферробордан алуы?

3. Ферроборды электропеш балқытумен «блокта» алуы?

4. Оксидоборды, ферроборды дембергіш шихта бөлімінде балқыту?

Тақырып бойынша тест сұрақтары

1.Бордың балқу температурасы

а. 2400К

ә. 1954К

б. 2085К

в. 1789К

г. 2060К

- Бор тотығын қандай әдіспен тотықсыздандыру тиімдіқолданылады?

а. алюминотермиялық

б. силикотермиялық

в. көміртегімен

г. кальциймен

- Ферроборды балқыту барысында шлактың құрамындағы бор оксидінің үлесі қанша

а. 6-10%

ә. 1-6%

б. 10-12%

в. 2-6%

г. 10-15%

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1 Байбатша Ә. Б. Пайдалы қазбалар. Оқулық.- астана: Фолиант, 2008. -440б.

2 Каблуковский, А. Ф. Производство электростали и ферросплавов [Текст] : учебник для средних спец. учебных заведений, технических училищ / А. Ф. Каблуковский. - М. : ИКЦ "Академкнига", 2003. - 511 с.

Қосымша:

1. Большая советская энциклопедия. М.: 1971г.

2. Шевяков Л.Д. Разработка месторождении полезных  ископаемых. 4 изд., М.: 1983г.

3. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископамых. Т.1. Обогатительные процессы. М.:, 2008г.- 417с.

4. Погорелый А.Д. Теория металлургических процессов. Металлургия, М.: 1971г, 504с.

Абжанова Асия Салидиновна

«Ферроқорытпа металлургиясы»

дәрістер жинағы

Редакторы     А. Абжанова

Баспаға қол қойылды  «   »      2018 ж.

Қағаз форматы  60х84 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік  басылым. Көлемі  4.56 б.т.

Таралымы 50  экз.  Тапсырыс №

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті,2018ж.

М Әуезов атындағы ОҚМУ Баспа орталығы, Шымкент қ. Тауке-хан даң, 5