Ф.7.03-20

Б.Т.Таймасов, Т.М.Худякова

Оптимизация

технологических процессов производства цемента

Лабораторный практикум

Шымкент-2019 г.

Министерство образования и науки

Республики Казахстан

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  государственный  университет

им. М. АуЭзова

Таймасов Б.Т., Худякова Т.М.

Оптимизация

технологических процессов производства цемента

Лабораторный практикум

для магистрантов специальности

6М075300 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов

Шымкент,  2019 г.

УДК 666.940

ББК…………..

Рецензенты: Сарсенбаев Б.К. – доктор техн. наук, профессор, директор НИИ

Строительных материалов, строительства и архитектуры.

Бажиров Н.С. – доктор техн. наук, профессор, директор НПО

«Химические технологии и техника»

Дубинина Е.С. – канд. техн. наук, доцент, ЮКГУ им. М.Ауэзова

Таймасов Б.Т., Худякова Т.М.

Оптимизация технологических процессов производства цемента: Лабораторный практикум /  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова,  2019. - 100 с.

ISBN ______________

Лабораторный практикум составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Оптимизация технологических процессов производства цемента» и включают все необходимые сведения по выполнению тем лабораторных  занятий курса.

Краткая аннотация.  В лабораторном практикуме рассмотрены методы исследования химико-минералогического состава техногенных продуктов, подбора и оптимизации малоэнергоемких составов сырьевых смесей на основе магматических пород и отходов промышленности, методы приготовления сырьевых шихт и снижения влажности шламов,   изучается влияние температуры и продолжительности обжига на усвоение СаО, процессы спекания и микроструктуру клинкера,        пути  использования  горючих отходов при обжиге клинкера, влияние  интенсификаторов помола на дисперсные характеристики цементов, производительность мельниц и удельный расход электроэнергии.

Лабораторный практикум предназначен для магистрантов специальности 6М075300 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов.

Учебное пособие рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2019 г.

ISBN ______________

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2019г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цели и задачи лабораторных занятий | 8 |
| 2 | Рекомендации студентам по подготовке к занятиям | 8 |
| 3 | Лабораторная работа 1. Исследование химико-минералогического состава техногенных продуктов Южного Казахстана | 9 |
|  | Лабораторная работа 2. Подбор и оптимизация малоэнергоемких составов сырьевых смесей на основе нетрадиционного сырья и промышленных отходов для получения клинкеров общестроительных и специальных цементов. | 17 |
|  | Лабораторная работа 3. Зависимость химико-минералогического состава клинкера от вида сырья и модульных характеристик сырьевой шихты. | 33 |
|  | Лабораторная работа 4. Методы приготовления сырьевых шихт для получения клинкера | 40 |
|  | Лабораторная работа 5. Методы снижения влажности сырьевых цементных шламов при введении комплексных разжижающе-минерализующих добавок | 49 |
|  | Лабораторная работа 6. Влияние модульных характеристик, температуры и продолжительности обжига на усвоение СаО свободной и процессы спекания клинкера | 57 |
|  | Лабораторная работа 7. Использование горючих отходов при обжиге клинкера по мокрому способу производства. | 63 |
|  | Лабораторная работа 8. Влияние вида и дозировки интенсификаторов помола на дисперсные характеристики цементов и удельный расход электроэнергии. | 68 |
| 4 | Приложение 1 Таблица для определения межплоскостных расстояний (излучение CuK) | 75 |
| 5 | Приложение 2 Таблица - "Ключ" для идентификации минералов | 88 |
| 6 | Приложение 3 Атлас кривых дериватограмм | 91 |
| 7 | Приложение 4 Перечень стандартов по цементам и другим строительным материалам | 96 |

ВВЕДЕНИЕ

Портландцемент – хлеб строительства. Конструкции и  изделия на его основе занимают ведущее место в современном строительстве. В 2017 году мировое производство цемента  превысило  4,3 млрд т. Ведущее место по производству цемента в 2017 году занимает  Китай – 2,316 млрд т (более 50 %), на втором месте находится Индия – 285,2 млн т.  Интенсивно развивается производство цемента и в других странах, России, Казахстане и др. В настоящее время основной мировой тенденцией  в сфере производства и оборота цемента является приоритет роста и развития мощностей ввиду благоприятного долгосрочного прогноза в отношении спроса на цемент.

Интенсивному развитию отрасли в Казахстане способствовали Государственные программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010-2014 гг. и  на 2015-2019 гг. Основной тенденцией перспективного развития цементной промышленности Республики Казахстан является строительство новых автоматизированных технологических линий сухого способа  с запечными циклонными теплообменниками и реакторами-декарбонизаторами.  С 2010 года в Республике были построены и введены в эксплуатацию  8  цементных заводов сухого способа мощностью  от 1,0 до 2,0 млн тонн цемента в год:  ТОО «Стандарт Цемент» и АО «Шымкентцемент» в г. Шымкенте, ТОО «JAMBYLCEMENT» французской фирмы Vicat в пос. Мынарал  Жамбылской обл., ТОО «Казах Цемент» на станции Шар Восточно-Казахстанской обл., ТОО «Каспий Цемент» фирмы HEIDELBERGCEMENT на станции Шетпе Атырауской обл., ТОО «Юг Строй Цемент» на станции Хантау Жамбылской обл., ТОО «Кокше Цемент», ТОО «Компания Гежуба Шиели цемент». На стадии пуска находится  Рудненский цементный завод.    Были реконструированы и запущены линии сухого способа №5 и №6 Карагандинского цементного завода (АО «Карцемент»).  Работает Каратауский цементный завод (ТОО «Жамбыл Недр») с шахтной печью в Жамбылской обл. Успешно продолжают работать 3 завода мокрого способа: ТОО «Производственная компания Цементный завод Семей», АО "Бухтарминская цементная компания" и ТОО «Сас-Тобе Технолоджис». В 2016 г. в Республике Казахстан было выпущено 9,03 млн т цемента.

Лабораторный практикум по дисциплине «Оптимизация технологических процессов производства цемента» предусматривает подбор и оптимизацию малоэнергоемких составов сырьевых смесей, изучение зависимостей химико-минералогического состава клинкера от вида сырья и модульных характеристик  шихты,  методы приготовления сырьевых шихт, исследование влияния модульных характеристик, тонкости помола сырьевой шихты, температуры  обжига на усвоение СаО, процессы спекания и микроструктуру клинкера, изучение влияние вида и дозировки  интенсификаторов помола на дисперсные характеристики цементов и удельный расход электроэнергии.

Лабораторный практикум предназначен для магистрантов специальности 6М075300 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и содержат материалы по всем разделам типовой программы «Оптимизация технологических процессов производства цемента».

Лабораторные занятия ведутся согласно рабочего учебного плана специальности 6М075300 - Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов и включают 45 часов в семестр.

Изучая данную дисциплину, магистранты должны  уметь сравнивать и оценивать влияние технологических факторов на процессы приготовления шихты, процессы обжига клинкера, процессы помола цемента и его физико-механические свойства,  на расход топливно-энергетических ресурсов, пути утилизации промышленных отходов.

Содержание лабораторных занятий соответствует рабочей учебной программе (силлабусу) данной дисциплины.

Основные общие требования к лабораторным занятиям:

1. лабораторные  занятия проводятся в соответствии с модульной учебной  программой  дисциплины и календарно-тематическим планом;

2. рекомендуемая    литература,     данная     в   указаниях, используется  для  выполнения   лабораторных работ  и  проверки контрольных вопросов;

3.  магистранты  должны  быть  подготовлены  к  каждому     занятию,  знать теоретические   основы   изучаемой  темы   на   основании  лекционного материала;

4.  магистранты должны вести себя на занятиях согласно политике курса, данной в рабочей учебной программе (силлабусе);

5.   своевременно выполнять выданные задания и активно участвовать в коллективной работе и обсуждении вопросов.

Результаты экспериментов и вычисления выполняются на листах и предоставляются преподавателю для защиты в течение текущего контроля.

Лабораторный практикум составлен для подготовки магистрантов по научно-педагогическому профилю.

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ лабораторных ЗАНЯТИЙ

Цель лабораторных занятий     - развитие у  магистрантов  креативных способностей,    творческой    активности    и    независимого    мышления, способность использования знаний теоретических основ технологических процессов для практических производственных расчетов.

Задачи лабораторных занятий:

- развитие творческой активности и самостоятельности магистрантов, их интереса к научной работе;

- закрепление,    углубление    и    расширение    знаний    химической технологии, изучаемой на лекционных занятиях;

- разрабатывать оптимальные составы сырьевых смесей, клинкеров и цементов;

- организовывать технологический контроль параметров производства;

- обобщать текущие данные технологического контроля производства и оптимизировать процессы дробления, сушки и помола сырья, обжига клинкера, размола клинкера с добавками;

- снимать и анализировать технологические параметры приготовления сырьевых смесей, степени усреднения компонентов шихты, сырьевой муки или шлама, параметры работы печи и теплообменников;

- планировать и проводить эксперименты по оптимизации и интенсификации процессов помола цементов, улучшению механических свойств цементов;

- обобщать данные по оптимизации технологических процессов, делать выводы по полученным данным, дискутировать по возникающим вопросам оптимизации процессов производства цементов;

- разрабатывать оптимальные технологические параметры получения высокоактивных клинкеров  и  высокомарочных цементов;

- определять влияние вида и дозировки  интенсификаторов помола на дисперсные характеристики цементов и удельный расход электроэнергии.

2 ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ

Требования для выполнения лабораторных занятий:

1.  Выдача  задания;

2.   Обсуждение цели и задачи к лабораторным занятиям;

3.  Проверка  готовности   магистрантов   к  занятиям:   наличие  учебно- справочной литературы, методических указаний для самостоятельной работы и лабораторных занятий, знание теоретических основ  по теме;

4.  Обсуждение алгоритма решения контрольных задач;

5.   Обсуждение и сравнение результатов решения задач, выводы;

6.   Оценка работы каждого магистранта согласно графика  выполнения и сдачи задания магистранта  (силлабус)   принимая   во   внимание   участие   магистрантов в аудиторной работе;

7.  Выдача задания на следующее занятие.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №1

Тема занятия: Исследование химико-минералогического состава техногенных продуктов Южного Казахстана

Цель работы:    Ознакомиться с химико-минералогическим составом техногенного и нетрадиционного сырья,  магматических пород, углеотходов, пригодных для получения цементного клинкера  по малоэнергоемким и ресурсосберегающим технологиям.

План занятия

- Изучить эффективность использования техногенного сырья, магматических пород для получения портландцементного клинкера.

- Изучить химико-минералогический состав техногенного и нетрадиционного сырья,  магматических пород, углеотходов.

- Определить химический состав некоторых отходов промышленности для получения с их использованием цементного клинкера.

Краткие теоретические сведения

В настоящее время большинство цементных заводов работает на традиционном природном известняково-глинистом сырье. На карьерах многих заводов запасы качественного сырья истощаются, карьеры удаляются от заводов, возрастают транспортные расходы, качество сырья снижается, в нем возрастает содержание нежелательных и вредных примесей, возрастает влажность сырья, увеличиваются топливно-энергетические расходы на обжиг клинкера.

Получение клинкера наиболее сложный процесс в технологии производства цементов. Обжиг клинкера осуществляется при температуре 1450 оС, удельный расход тепла на обжиг клинкера при сухом способе составляет 3100-4400 кДж/кг, при мокром способе  5400-6700 кДж/кг, удельный расход топлива при сухом способе составляет  110-140 кг/т клинкера, при мокром  - 220-240 кг/т.

В целом  производство портландцемента по традиционной технологии  является  весьма ресурсо- и энергоемким  процессом.  Так на выпуск 1 т цемента затрачивается более 5 т сырьевых материалов, минеральных и технологических добавок, воды, топлива, огнеупоров, мелющих тел, смазочных материалов и воздуха.

Целесообразно энергоемкий процесс  обжига цементного клинкера осуществлять по энергосберегающей, экологически чистой технологии. Традиционные природные сырьевые материалы необходимо частично или полностью заменять на отходы промышленности и нетрадиционное природное сырье. В качестве сырья надо использовать техногенные продукты, предварительно прошедшие термическую обработку в предыдущем технологическом процессе. В таких материалах известь находится в некарбонатном виде и это позволяет снизить расход тепла на эндотермические реакции разложения карбоната кальция сырьевой шихты.

В некоторых техногенных продуктах, например фосфорные шлаки, фосфогипс, содержится значительное количество фтора, оказывающего минерализующее действие на высокотемпературный процесс обжига клинкера во вращающейся печи. Это позволит снизить температуру обжига клинкера с традиционной 1450 оС до 1350-1380 оС уменьшить удельный расход топлива на 5-15 %, повысить производительность вращающихся печей на 10-12 %, увеличить срок службы огнеупорной футеровки.

В нетрадиционных природных сырьевых материалах, например, магматических породах содержится до 10-15 % Fe2O3 и Al2O3.  Порода частично заменяет алюмосиликатный компонент сырьевой смеси и корректирующую железистую добавку, которая является дефицитной и транспортируется издалека.  Магматическая порода является легкоплавкой и снижает температуру появления жидкой фазы клинкера на 50-100 оС, улучшаются свойства клинкерного расплава, процессы спекания клинкера в таких сырьевых смесях завершаются при температурах 1380-1400 оС. Кроме этого улучшается структура клинкера,  примесные оксиды оказывают модифицирующее действие на микроструктуру клинкера, прочность образцов при изгибе и сжатии возрастает на 5-7 %.  Это улучшает качество цемента, повышает его долговечность, стойкость к различного вида агрессивным средам.

Согласно исследований, проведенных на кафедре «Технологии цемента, керамики и стекла» ЮКГУ им. М.Ауэзова,  техногенными продуктами предприятий Южного Казахстана, пригодными в качестве сырья и добавок при получении клинкеров и цементов являются гранулированные и закристаллизованные электротермофосфорные шлаки, доменные, свинцовые, медеплавильные шлаки, золы и шлаки ТЭЦ, отходы угледобычи ленгерских шахт, фосфогипс и др. Нетрадиционным сырьем для получения клинкера являются тефритобазальты даубабинского месторождения в Тюлькубасском районе.

По химико-минералогическому составу в качестве техногенного сырья для получения клинкера наиболее приемлемы гранулированные электротермофосфорные шлаки Ново-Джамбулского фосфорного завода (НДФЗ) г.Тараз,  доменные шлаки АО «Арселор Миттал Темиртау», карбидная известь-пушонка  Темиртауского электро - металлургического комбината, золошлаки от сжигания экибастузских углей имеющие достаточно стабильный состав и свойства.

Гранулированные электротермофосфорные  и  доменные шлаки содержат 40…45 % СаО, 38…41 % SiO2, незначительные количества оксидов алюминия, магния и железа. Электротермофосфорные  шлаки содержат около 1,5 % фтора и 1,4…2,0 % P2O5.    Отходы содержат некарбонатный оксид кальция, что позволит снизить расход топлива на процесс обжига цементного клинкера, повысить производительность вращающихся печей.

Химический состав некоторых техногенных продуктов и нетрадиционного сырья приведен в таблице 1.

Таблица   1 -   Хим состав техногенных продуктов и нетрадиционного сырья

| Нетрадиционное и техногенное сырье (отходы) | Химический состав, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | А12О3 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | K2O+ Na2O | ппп | прочие |
| Отход дробления известняка Састобе | 10,75 | 1,47 | 0,74 | 48,25 | 1,0 | 0,3 | - | 38,02 | - |
| Фосфорный шлак | 42,68 | 0,74 | 0,17 | 41,18 | 4,55 | 0,4 | - | - | - |
| Доменный шлак | 39,6 | 13,48 | 1,54 | 41,55 | 5,11 |  | - | - | - |
| Свинцовый шлак | 25,94 | 6,44 | 37,25 | 14,71 | 6,15 | 0,04 | 0,04 | - | - |
| Медеплавил. шлак | 32,38 | 6,57 | 45,48 | 6,99 | 1,71 | 2,99 | 0,94 | - | - |
| Базальт | 42,19 | 16,76 | 9,96 | 9,98 | 9,16 | 0,09 | 3,2 | 8,8 | - |
| Тефритобазальт | 45,54 | 10,7 | 8,53 | 10,66 | 6,95 | 0,2 | 3,6 | 7,92 | - |
| Диабаз | 50,42 | 13,35 | 15,92 | 7,99 | 3,99 | - | 4,12 | 1,5 | 2,71 |
| Золошлаки | 51,97 | 26,42 | 13,78 | 1,35 | 0,73 | 0,22 | - | 4,2 | 1,33 |

Тефритобазальт Даубабинского и базальт Суукбулакского месторождения являются магматическими породами, содержат около 45 % кремнезема, около 10 % оксидов кальция, алюминия и железа.  Тефритобазальт – основная эффузивная горная порода нормального ряда, самая распространенная из кайнотипных пород, переходная от тефритов (эффузивные аналоги щелочного габбро) к базальтам  (эффузивные аналоги  габбро). Это широко распространенная эффузивная горная порода, на ее долю приходится  более 20 % магматических пород.  По содержанию кремнезема и других оксидов относятся к основным породам.

Это позволяет использовать тефритобазальт и базальт в качестве алюмосиликатного компонента сырьевой смеси и вместо железосодержащей корректирующей добавки. Эти породы способствуют снижению температуры процессов клинкерообразования. Плотность тефритобазальтов 2,0 г/см3, предел прочности при сжатии 47,6-195,8 МПа.

По химическому составу  тефритобазальты относятся к основным магматическим породам. Структура породы порфировая. Порфировые вкрапленники представлены моноклинным пироксеном, плагиоклазом, оливином, биотитом и магнетитом. Мелкозернистая стекловатая масса сложена из бурого разложенного стекла и щелочного минерала - анальцима (NaAlSiО6·H2О). Пустоты и поры в тефритобазальте в результате вторичных гипергенных процессов заполнены цеолитом и кальцитом. Усредненный минеральный состав тефритобазальтов %: пироксен 45-55; слюдисто-глинистые минералы 25-40; плагиоклаз, вулканическое стекло, оливин, роговая обманка,

цеолит, рудные минералы (магнетит, апатит, гематит, гетит) 2-3; кальцит 2-3.

В металлургической, химической и энергетической  промышленности  в качестве отходов накапливаются  значительные  количества  различных  шлаков - продуктов  кристаллизации  и  грануляции  алюмосиликатных   расплавов:  доменные, мартеновские шлаки, шлаки цветной металлургии (медеплавильные, свинцовые, никелевые), электротермофосфорные  шлаки,  топливные  шлаки (с жидким  шлакоудалением).

На тепловых электростанциях  (ТЭС, ТЭЦ) в огромном количестве образуется зола-унос - побочный продукт, остающийся при сжигании твердого топлива в пылевидном  состоянии и уловленный электрофильтрами или циклонами. Топливные гранулированные шлаки являются  продуктом водной  грануляции  расплава, удаляемые  из  энергетических  топок с жидким  шлакоудалением. Золошлаковые  смеси представляют собой полидисперсные массы из отвалов тепловых электростанций.

Эти отходы являются хорошими сырьевыми материалами, поскольку они уже прошли тепловую обработку, карбонатный компонент разложен, на что затрачивается значительное количество тепла при обжиге  клинкера. Шлаки  находятся  частично в стеклообразном состоянии, что повышает их реакционную способность.

Часть минералов шлаков - это минералы клинкера (С2S и др.), что также делает их высококачественным сырьем. При использовании шлаков усвоение извести происходит несколько медленнее, чем в шихтах на основе глинистых  компонентов. Однако другие преимущества (снижение доли тепла, расходуемого на декарбонизацию, наличие в шлаке  полупродуктов  С2S, СА, СS) компенсирует эту особенность. Вследствие  этого, при  использовании  шлаков в качестве  сырья печи работают с большей производительностью, снижается расход тепла. Значительное количество  шлаков используется в качестве активной минеральной добавки при помоле цементов.

На Ново-Джамбулском фосфорном  заводе (НДФЗ) г.Тараз производится полусухая  грануляция электротермофосфорных шлаков.  Доменные шлаки, получаемые в АО «Арселор Миттал Темиртау», также являются продуктом полусухой грануляции.     Влажность шлаков при этом не превышает 12 % .

Доменные шлаки состоят из ортосиликата кальция – С2S, ранкинита – С3S2 , волластонита – СS, геленита – С2АS,  тридимита.

Шлаки  электротермофосфорные (ЭТФШ) являются  побочным  продуктом  при  производстве желтого  фосфора методом  возгонки  в  электропечах  и  быстрого  охлаждения. Они  содержат  до  90…95 %  стекла. На 1 т желтого фосфора образуется 12…13 т  шлаков.  Гранулированные ЭТФШ состоят в основном из стекла и волластонита СS,  отвальные шлаки -  из псевдоволластонита, ранкинита, флюорита, силикофосфата. Химический  состав  фосфорных шлаков  приведён в  таблице 1.  Требования   ГОСТ  3476-74 к составу фосфорных шлаков следующие,  %: SiO2  не  менее  40;  СаО   не  менее -43;  Р2О5 не  более  2,5.

Отходы электротермофосфорных гранулированных шлаков размещены в отвалах и хранилищах рядом с Ново-Джамбулским фосфорным заводом, закристаллизованные электротермофосфорные  шлаки находятся в отвалах  рядом с Таразским металлургическим заводом (бывший ДПО «Химпром»).

Вредными и нежелательными  примесями в отходах являются MgO,  SO3, Na2O, K2O и P2O5. Содержание  P2O5   в фосфорном шлаке  составляет от 1,4 до 2,0 %, что соответствует требованиям ГОСТ, согласно которых  P2O5 должно быть не более 2,5 %.  Повышенные количества фосфора препятствуют нормальному протеканию процесса клинкерообразования, тормозят кристаллизацию алита, приводят к шелушению поверхности гидратированных образцов, снижают  их прочность.

Оборудование, приборы и технические средства: сырьевые материалы, техногенные продукты и отходы промышленности, тефритобазальт и др. лабораторная мельница, ступка, сито, весы, ДРОН-3, спектрофотометр ЮНИКО – 2800.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Методом квартования необходимо отобрать пробу материала или техногенного сырья, которые указал преподаватель. Установить, который компонент будет карбонатным, который алюмосиликатным и который пригоден для корректировки состава сырьевой шихты для получения портландцементного клинкера.

По указанию преподавателя отобрать пробы массой по 15-20 г, высушить в сушильном шкафу при 90-100 оС до постоянного веса. Пробу каждого компонента тщательно измельчить в фарфоровой или агатовой ступке до полного прохождения через сито № 008.

Приготовленные пробы передать в лабораторию физико-химических исследований на рентгенофазовый анализ на ДРОН-3 и на химический анализ.

Расшифровка рентгенограмм техногенного и нетрадиционного сырья производится по имеющимся на кафедре методическим указаниям,  справочникам и справочным данным, приведенным в приложениях 1,2 и 3.. Фазовый состав сырья записывается в отчет.

Полученные данные химического анализа оформить в виде таблицы.

Данные фазового анализа также вносятся в отчет.

Таблица   2 -   Химический  состав техногенных продуктов и сырья

| Нетрадиционное и техногенное сырье (отходы) | Химический состав, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | А12О3 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | K2O+ Na2O | ппп | прочие |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Пересчет данных, полученных на РЭМ на содержание оксидов, производится  по таблице 3.

Таблица 3 – Нормальные валентности и оксидные отношения (массовая доля оксида / массовая доля элемента) для большинства элементов

| Элемент | Валент-ность | Оксид | Отноше-ние оксид/элемент | Элемент | Валент-ность | Оксид | Отноше-ние оксид/элемент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Na | 1 | Na2O | 1.348 | Fe | 2 | FeO | 1,286 |
| Mg | 2 | MgO | 1.658 | Fe | 3 | Fe2O3 | 1,430 |
| Al | 3 | Al2O3 | 1.890 | Ni | 2 | NiO | 1,273 |
| Si | 4 | SiO2 | 2.139 | Rb | 1 | Rb2O | 1,094 |
| P | 5 | P2O5 | 2.291 | Sr | 2 | SrO | 1,183 |
| K | 1 | K2O | 1.205 | Y | 3 | Y2O3 | 1,270 |
| Ca | 2 | CaO | 1.399 | Zr | 4 | ZrO2 | 1,351 |
| Ti | 4 | TiO2 | 1.668 | Ba | 2 | BaO | 1,117 |
| V | 3 | V2O3 | 1.471 | La | 3 | La2O3 | 1,173 |
| Cr | 3 | Cr2O3 | 1.461 | Pb | 2 | PbO | 1,077 |
| Mn | 2 | MnO | 1.291 | U | 4 | UO2 | 1,134 |

Порядок оформления отчетов и их защита:

Отчет оформляется в следующем порядке:

1.Составляется таблица с химическим составом изучаемых материалов и техногенного сырья (исходных сырьевых материалов для получения клинкера).

2. Химический состав исходных сырьевых материалов приводится к 100 %,

3. На основе результатов химического состава материалов  устанавливается их пригодность для использования в качестве карбонатного, алюмосиликатного компонента и корректирующей добавки для получения клинкера.

4.На первой странице пишется заглавие,  указывается цель и объем работы  в часах; ф.и.о. студента, группа, дата выполнения.

5. Работа оформляется в последовательности, приведенной в методических указаниях.

6. Текст работы пишется аккуратно, от руки, на сброшюрованных листах формата А4 с соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 (допускается оформление работы в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных стандартов на формате А4 или А5, либо в тетради).

Задание на дом:

Задача 1.  Изучить химико-минералогический состав многотоннажных отходов промышленности Республики Казахстан. Установить их пригодность для получения портландцементного клинкера.

Задача 2. Определить месторасположение источников техногенного сырья и их возможность транспортировки на конкретные цементные заводы Республики Казахстан, установить расстояние транспортировки, вид транспорта.

Задача 3. Проанализировать объемы и технологичность техногенного сырья – влажность, дисперсность, возможность погрузки, транспортировки, дозирования, необходимость сушки, наличие коммуникаций и т.д., удельный расход сырья при использовании отходов.  Сделать вывод о возможности и необходимости утилизации данного техногенного сырья и для каких цементных заводов конкретно.

Контрольные вопросы

- На каких предприятиях образуются многотоннажные отходы пригодные для получения портландцементного клинкера?

- Каков объем образующихся отходов, каков химический состав отходов?

- Имеется ли инфраструктура для транспортировки техногенного сырья на цементные заводы?

- Каково расстояние транспортировки, какой вид транспорта наиболее целесообразен в каждом конкретном случае?

- Какие виды техногенного сырья пригодны в качестве карбонатного компоненты сырьевой шихты для получения клинкера?

- Какие виды техногенного сырья пригодны в качестве алюмосиликатного компоненты сырьевой шихты для получения клинкера?

- Какие виды техногенного сырья пригодны в качестве корректирующих добавок ?

- Какова эффективность использования техногенного сырья в цементном производстве?

Список использованной литературы

Основная литература

1 Классен В.К., Таймасов Б.Т. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов / Учебник.  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -265 с.

2 Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

3 Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента: уч. пособие: – Алматы: Эверо, 2015. –272с.

4 Таймасов Б.Т., Худякова Т.М., Жаникулов Н.Н. Комплексное использование природного и техногенного сырья в производстве малоэнергоемких цементов. - Шымкент: Типография «Алем», 2017.- 200с.

5 Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента: краткий курс лекций: учеб. пособие. –Белгород: Изд. БГТУ, 2012. -308 с.

6 Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в производстве цемента: монография /  В.К. Классен,; – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

7 Таймасов Б.Т., Классен В.К. Химическая технология вяжущих материалов: учебник / - 2-е изд., доп. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. – 448с.

8 Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов / Учебник.  - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

Дополнительная литература

9 Лугинина И.Г. Химия и химическая технология   неорганических  вяжущих веществ. В 2 ч. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2004. – Ч.1. –240с. Ч.2 – 199с.

10 Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология
вяжущих веществ.- М.: Высшая школа, 1980. - 472 с.

11 Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технология
вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1973. - 504 с.

12 Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 303с.

13 Таймасов Б.Т. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Экологически чистая безкарьерная технология получения цемента из отходов фосфорного, карбидного и доменного производства» (промежуточный).  №397-17. – Шымкент. - 2013.

14. Таймасов Б.Т. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Разработка энергосберегающих технологий производства специальных тампонажных цементов для нефтескважин» (промежуточный). № 277. – Шымкент. 2014.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2

Тема занятия: Подбор и оптимизация малоэнергоемких составов сырьевых смесей на основе нетрадиционного сырья и промышленных отходов для получения клинкеров общестроительных и специальных цементов

Цель работы:    Осуществить расчет и подбор оптимальных малоэнергоемких составов сырьевых смесей с использованием техногенного сырья и магматических пород для получения клинкеров общестроительных и специальных цементов.

План занятия

1.Изучить методы расчета и подбора оптимальных малоэнергоемких составов сырьевых смесей.

2.Изучить методы расчета двухкомпонентной сырьевой смеси.

3.Изучить методы расчета трехкомпонентной сырьевой шихты с использованием техногенного сырья.

4.Изучить методы расчета  минералогического состава клинкера.

Краткие теоретические сведения

Портландцемент – продукт совместного помола клинкера с гипсом. Портландцементным клинкером называется продукт обжига до спекания тонкоизмельченной, специально подобранной, тщательно откорректированной и перемешанной сырьевой смеси обеспечивающей преимущественное образование высокоосновных силикатов, алюминатов и алюмоферритов кальция. Основными характеристиками клинкера являются химический, минералогический состав, коэффициент насыщения клинкера, силикатный и глиноземный модули. Коэффициент насыщения клинкера или сырьевой смеси определяется по формуле:

КН =

Силикатный модуль определяется по формуле:         n =

Глиноземный  модуль определяется по формуле:      р = А12О3 / Fe2O3

Титр сырьевой смеси представляет собой содержание СаСО3 и имеет величину 75-80 %. Клинкер состоит из 4-х основных клинкерных минералов: трехкальциевый силикат или алит – 3СaO∙SiO2  - сокращенно C3S 45-60 %,  двухкальциевый силикат или белит – 2СaO∙SiO2  - сокращенно  C2S   20-30 %,     трехкальциевый алюминат  3СаО∙А12О3    - сокращенно С3А    5-15 %, четырехкальциевый алюмоферрит  4СаО∙А12О3∙ Fе2О3   - сокращенно С4АF    10-20 %.

Расчёт  состава  сырьевой  смеси  производят  для  определения  количественного содержания   компонентов  шихты,  обеспечивающей   получение клинкера заданного  химического  и  минералогического  состава. При  этом  исходят  из минералогического  состава  клинкера, обеспечивающего  для  данного  завода  оптимизацию   технологических   параметров   обжига  клинкера  и  заданные  свойства цемента.

Вначале  задают  оптимальный  минералогический  состав  клинкера, который пересчитывают  на   химический   состав  по  формулам  С.Д. Окорокова, а  затем состав  клинкера  выражают в  виде  КН, п и р,  которые  берут  за  основу  расчёта сырьевой  шихты.

Назначая  характеристики будущего клинкера,  технолог  должен  исходить из того,  чтобы  задаваемый  состав: 1) обеспечивал  готовому цементу  требуемый  комплекс  строительно-технических  свойств;  2)  способствовал  нормальному  протеканию  процесса  клинкерообразования  при  обжиге  (достаточно  полное  освоение  извести,  получение  хорошей  петрографической  структуры  клинкера); 3) обеспечивал  оптимальные  условия  работы  печей – их  высокую производительность,   предотвращение   образования   колец  и  сваров,  создание   устойчивой обмазки  на  футеровке.

Опыт работы  цементных  заводов показывает, что  чрезмерно  высокое  отношение   С3S  к  С2S  (т.е.  высокое   значение  КН)   снижает   производительность печи,  повышает   расход  топлива,  ухудшает  условия   работы  футеровки  и  может  вызвать  повышенное  содержание  в  продукте  свободной  извести.

Клинкер  с  малым   содержанием   минералов - плавней   (т.е.  с  высоким  n) характеризуется  трудной  спекаемостью, в  результате  чего  снижается  производительность  печей  и  повышается  расход  топлива.  С  другой  стороны,  высокое содержание  минералов-плавней  в   клинкере  приводит  к  избытку  жидкой  фазы в  процессе  обжига,  что  в  свою  очередь  вызывает  образование  комьев,  сваров, а  иногда  и  колец  в  печи.

Преобладание  С3А  в  составе  минералов-плавней (высокое  значение  р ) повышает  вязкость  жидкой  фазы  и  тем  самым  затрудняет  образование  алита  и его  кристаллизацию.  Наоборот,  избыток  алюмоферритов  кальция  (например, в виде  С4АF)  может  чрезмерно  снизить  вязкость   жидкой   фазы  и  вызвать  при неблагоприятных  условиях  появление  комьев  и  сваров.

Для  удовлетворения  перечисленных  положений  Гипроцемент (Л.С. Коган) рекомендует  при  получении  обычного  портландцемента  назначать состав  клинкера  в  следующих  пределах:

Расчётный  минералогический  состав            Модульные  характеристики

С3S + C2S = 75 ± 2 %                                          КН = 0,89 ± 0,02

в том  числе  С3S = 55 ± 3 %                             п = 2,1 ± 0,3

С3А + С4АF = 22 ± 2 %                                      р = 1,3 ± 0,3

в том  числе  С3А = 8 ± 2 %

Расчет сырьевой смеси для получения клинкера портландцемента

Состав портландцементного клинкера характеризуется: содержанием составляющих клинкер оксидов; значениями коэффициента насыщения и модулей; содержанием главных составляющих клинкер минералов.

Содержание главных окислов в портландцементном клинкере колеблется в следующих пределах: СаО  62-67 %; SiО2  20-24 %; А12О3  4-7 %; Fe2О3   2-5 %; MgO, SО3 и др.  1,5-4,0 %.

Коэффициент насыщения КН колеблется в пределах 0,80 - 0,95; силикатный модуль п— 1,7-3,5; глиноземный модуль р— 1,0-3,0; гидравлический модуль т— 1,9-2,4.

Величины коэффициента насыщения и модулей определяют по следующим формулам:

КН=(СаОобщ-СаОсв)-(1,65Al2O3+0,35Fe2O3+0,70SO3)2,8(SiO2общ-SiO2cв);       (1)

n=SiO2Al2O3+Fe2O3;                                                   (2)

p=Al2O3Fe2O3;                                                                    (3)

m=(СаОобщ-СаОсв)SiO2общ-SiO2cв+Al2O3+Fe2O3,        (4)

где СаО, А12О3, Ғе2О3 и т. д. — содержание оксидов в портландцементном клинкере, %.

Наиболее распространен способ расчета сырьевой смеси по значениям коэффициента насыщения и модулей.

Число сырьевых компонентов должно быть на единицу больше числа заданных характеристик. Поэтому если задаются только величиной коэффициента насыщения, то сырьевая смесь составляется из двух компонентов; если, кроме коэффициента насыщения, задаются и величиной одного из модулей (силикатного или глиноземного), то сырьевая смесь должна состоять из трех компонентов и т. д.

Для удобства расчетов и возможности контроля правильности вычислений химический состав сырьевых материалов приводят к сумме, равной 100 %. Для этого умножают содержание каждого оксида на коэффициент k, определяемый путем деления 100 на сумму всех оксидов.

Если сумма всех составляющих отличается от 100 % более, чем на 1 %, то необходимо провести проверочный анализ. Если он подтвердит полученные ранее результаты и будет иметь место недостача более 1 %, то необходимо продолжить анализ и установить, какое еще соединение имеется в данном материале и в каком количестве.

Для упрощения расчетов содержание одного из компонентов (обычно находящегося в меньшем количестве) принимается равным 1.

Все вычисления при расчете сырьевой смеси ведут с точностью до 0,01 %, но желательно, в особенности для многокомпонентных сырьевых смесей, доводить точность расчетов до 0,001 %, причем при пользовании вычислительными машинами это не вызывает каких-либо затруднений.

В нижеприведенных расчетных формулах (С.Д.Окорокова) приняты сокращенные обозначения; СаО - С, SiО2 - S, А12О3 - А, Fe2О3 - Ғ, причем содержание оксидов в каждом из сырьевых компонентов обозначено приведенными буквами с индексом, показывающим принадлежность данного оксида к тому или иному компоненту. Содержание оксидов в готовом продукте обозначено буквами без индекса, а в сырьевой смеси - буквами с индексом 0.

Оборудование, приборы и технические средства: компьютер, программы расчетов РСС2, РСС3, РСС4, «Шихта», Программа ROCS  для расчета и оптимизации многокомпонентных сырьевых смесей цементного производства (БГТУ им. В.Г.Шухова), спектрофотометр ЮНИКО – 2800..

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Расчет двухкомпонентной сырьевой смеси для портландцемента можно производить по коэффициенту насыщения или гидравлическому модулю. Оба они характеризуют основность сырьевой смеси, однако (пользование коэффициентом насыщения более целесообразно, так как в формуле его учитывается, что оксид кальция соединяется кремнеземом, глиноземом и оксидом железа , не в одинаковых весовых соотношениях, а также то, что при обжиге клинкера насыщение глинозема и оксида железа оксидом кальция (происходит практически всегда нацело и при недостатке оксида кальция неполностью насыщается ею только кремнезем.

Рассмотрим расчет двухкомпонентной сырьевой смеси по коэффициенту насыщения. Допустим, что известен химический состав обоих исходных материалов и задана величина коэффициента насыщения. Принимая, что в сырьевой смеси на одну весовую часть второго компонента приходится х весовых частей первого, можно написать следующие равенства:

C0=xC1+C2x+1;             А0=xA1+A2x+1;

(5)

S0=xS1+S2x+1;                 F0=xF1+F2x+1.

Подставляя указанные значения С0, S0, А0 и F0 в упрощенную формулу коэффициента насыщения, принятую для расчета сырьевой смеси,

КН=(С0-(1,65A0+0,35F0)2,8S0

и решая полученное уравнение относительно х, получим расчетную формулу для определения соотношения между первым и вторым компонентами

x=2,8S2∙KH+1,65 A2+0,35F2-C2C1-2,8S1∙KH-1,65A1-0,35F1;                                                (6)

В упрощенной формуле коэффициента насыщения отсутствуют поправки на свободную окись кальция и свободный кремнезем, так как невозможно точно предугадать их содержание в клинкере. Необходимо стремиться к тому, чтобы, в процессе обжига оксид кальция и кремнезем полностью связывались в клинкерные минералы. В упрощенной формуле не учитывается также количество оксида  кальция, связанной серным ангидридом, так как часть серы, присутствующей в сырье в виде сульфидных соединений, выгорает и окисляется, а серный ангидрид сернокислых соединений вследствие диссоциации при обжиге частично улетучивается. Поэтому количество оставшегося SO3 так же, как и свободных оксида  кальция и кремнезема, можно определить только после обжига.

Пример расчета двухкомпонентной сырьевой смеси. Химический состав исходных материалов дан в таблице 1.

В данном случае при пересчете на сумму, равную 100 %, значения коэффициента k оказались следующими: k1 = 100/100,59 = 0,9941, k2 = 100/99,72 =1,0028.

Как уже указывалось, при расчете двухкомпонентной сырьевой смеси задаются лишь величиной коэффициента насыщения. Эта величина и определит соотношение между сырьевыми компонентами. Влиять на уменьшение или увеличение одного из модулей одновременно с коэффициентом насыщения нельзя без введения третьего компонента, поэтому изготовление сырьевой шихты из двух компонентов возможно только в том случае, если величина силикатного и глиноземного модулей глинистого компонента лежит в пределах, допустимых для портландцемента. При этом в случае наличия в известковом компоненте существенного количества кислотных оксидов следует учитывать и величину модулей этого компонента, подсчитывая (примерно) ожидаемую величину модулей сырьевой смеси. Если же величина силикатного и глиноземного модулей глинистого компонента чрезвычайно велика или мала, то задаются желательной величиной данного модуля и для ее достижения вводят в сырьевую смесь третий компонент с соответственно меньшей или большей величиной этого модуля.

Из материалов, состав которых приведен в таблице 1, можно приготовить портландцементную сырьевую шихту, так как величина силикатного и глиноземного модулей глины допустима для портландцемента.

Таблица 1- Химический состав исходных материалов, %

| Компоненты | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | П.п.п. | Сумма | n | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й компонент -известняк | 7,84 | 1,66 | 1,05 | 49,09 | 0,92 | - | 40,03 | 100,59 | 2,89 | 1,58 |
| 2-й компонент - глина | 64,37 | 16,46 | 8,15 | 1,89 | 0,89 | 0,79 | 7,17 | 99,72 | 2,62 | 2,02 |
| В пересчете на 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-й компонент -известняк | 7,80 | 1,65 | 1,04 | 48,80 | 0,91 | - | 39,80 | 100,00 | - | - |
| 2-й компонент -глина | 64,55 | 16,51 | 8,17 | 1,90 | 0,89 | 0,79 | 7,19 | 100,00 | - | - |

Определяем соотношение между двумя сырьевыми компонентами, задаваясь величиной коэффициента насыщения, равной 0,88,

x=2,8∙64,55∙0,88+1,65∙16,51+0,35∙8,17-1,9048,80-2,8∙7,80∙0,88-1,65∙1,65-0,35∙1,04=187,2526,50=7,0661;

Таким образом, на 1 вес. ч. глины приходится 7,006 вес. ч. известняка.

Находим процентное содержание каждого компонента.

7,006 вес. ч. + 1 вес. ч. = 8,006 в.ч. принимаем за 100 %.  Тогда

8,006 в.ч.     –   100 %

7,006 вес. ч. -      х

Из пропорции находим х =  7,006 · 100 / 8,006 = 87,60 % известняка.

8,006 в.ч.     –   100 %

1,00 вес. ч. -      х

Из пропорции находим х =  1,00 · 100 / 8,006 = 12,40 % глины.

Сырьевая смесь будет состоять из 87,60 % известняка (1-й компонент) и 12,40 % глины (2-й компонент).

Рассчитываем химический состав сырьевой смеси и клинкера (таблица 2).

Таблица 2- Подсчет химического состава сырьевой смеси и клинкера

| Компоненты | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | П.п.п. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк – 87,60 вес. ч | 6,83 | 1,45 | 0,91 | 42,75 | 0,80 | - | 34,86 | 87,60 |
| Глина – 12,40 вес. ч | 8,00 | 2,05 | 1,01 | 0,24 | 0,11 | 0,10 | 0,89 | 12,40 |
| Состав сырьевой смеси, % | 14,83 | 3,50 | 1,92 | 42,99 | 0,91 | 0,10 | 35,75 | 100,00 |
| Состав клинкера, % | 23,08 | 5,45 | 2,99 | 66,91 | 1,42 | 0,15 | - | 100,00 |

Состав клинкера (таблица 2) определяем путем пересчета состава сырьевой смеси на прокаленное вещество. Для удобства вычисления состава клинкера рекомендуется вместо деления величины каждого оксида на сумму всех оксидов и умножения на 100 умножить количество каждого оксида на коэффициент к

к=100100-п.п.п=100100-35,75=1,55642.

Например для  SiO2 :  14,83 · 1,55642 = 23,08 и т.д.

Определяем величину коэффициента насыщения, силикатного и глиноземного модулей

КН=66,91-1,65·5,45-0,35·2,992,8·23,08=0,88;

n=23,085,45+2,99=2,73,  p=5,452,99=1,82.

Совпадение полученной величины коэффициента насыщения с заданной подтверждает правильность расчетов. Величины силикатного и глиноземного модулей лежат в допустимых пределах.

При расчете трехкомпонентной сырьевой смеси следует задаваться двумя характеристиками состава портландцемента: коэффициентом насыщения и силикатным или глиноземным модулем.

В том случае, когда силикатный модуль является второй заданной характеристикой, выбор третьего компонента (корректирующей добавки) зависит от того, нужно ли повысить или понизить силикатный модуль. В первом случае таким компонентом служит материал, богатый кремнеземом (трепел, глина с высоким содержанием кремнезема, песок и т. д.), во втором — материал, богатый глиноземом или оксидом железа (колчеданные огарки, колошниковая пыль, железная руда, глина с высоким содержанием Al2O3, бокситы и т. д.). Выбор глиноземного или железистого материала производится в зависимости от того, как надо изменить глиноземный модуль одновременно с силикатным.

Если второй заданной характеристикой является глиноземный модуль, то для повышения его значения в качестве корректирующих добавок применяют высокоглиноземистую глину и бокситы, а для понижения колчеданные огарки, колошниковую пыль и железную руду. Понизить глиноземный модуль сравнительно легко ввиду доступности применяемых для этого корректирующих добавок; повысить же глиноземный модуль значительно труднее из-за малой распространенности бокситов и богатых глиноземом глин. Введение добавок для корректировки глиноземного модуля снижает величину силикатного модуля.

Принимая, что в сырьевой смеси на 1 вес. ч. третьего компонента приходится x вес. ч. первого компонента и у вес. ч. второго, можно написать следующие равенства:

C0=xC1+yC2+C3x+y+1;             А0=xA1+yA2+A3x+y+1;

(8)

S0=xS1+yS2+S3x+y+1;                 F0=xF1+yF2+F3x+y+1.

Подставляя указанные значения в формулу коэффициента насыщения и силикатного модуля

КН=С0-1,65A0+0,35F02,8S0, n=S0A0+F0

получим систему двух линейных уравнений с двумя неизвестными

x(C1-2,8S1·KH – 1,65A1 – 0,35F1)+ (C2-2,8S1·KH – 1,65A2 – 0,35F2)=2,8S3·KH + 1,65A3 + 0,35F3-C3;

х(S1-nA1 –nF1)+ y(S2-nA2 –nF2)= nA3 + nF3 – S3

Для удобства расчетов примем следующие сокращенные обозначения:

а1= C1-2,8S1·KH – 1,65A1 – 0,35F1;            а2= S1-nA1 –nF1;

b1= C2-2,8S1·KH – 1,65A2 – 0,35F2;            b2= S2-nA2 –nF2;

с1=2,8S3·KH + 1,65A3 + 0,35F3-C3;             с2= nA3 + nF3 – S3

Подставляя эти сокращенные обозначения  в линейные уравнения, получим

a1 х + b1y= c1;  a2 х + b2y= c2;

Решая эту систему двух уравнений с двумя неизвестными, получим следующие значения х и у:

х=с1b2-c2b1a1b2-a2b1;                                            (9)

х=a1c2-a2c1a1b2-a2b1;                                            (10)

Пример расчета трехкомпонентной сырьевой смеси. Химический состав исходных материалов, пересчитанный на 100 %, приведен в таблице 3.

Таблица 3 - Химический состав исходных материалов, %

| Компоненты | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | П.п.п. | Сумма | n | р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк | 0,69 | 1,15 | 0,52 | 51,15 | 0,49 | 0,12 | 42,88 | 100,00 | 0,41 | 2,21 |
| Глина | 73,79 | 14,98 | 3,65 | 2,71 | 1,75 | 0,29 | 2,83 | 100,00 | 3,96 | 4,10 |
| Колчеданные огарки | 13,94 | 1,44 | 78,40 | 2,10 | 0,22 | 3,10 | 0,80 | 100,00 | 0,17 | 0,02 |

Задаемся коэффициентом насыщения КН=0,9 и силикатным модулем    п=2,3.

Силикатный модуль глины значительно превышает заданную величину. Низкий силикатный модуль известняка лишь незначительно снизит силикатный модуль сырьевой смеси, так как содержание в известняке кислотных оксидов весьма мало. Так как наряду с понижением величины силикатного модуля нужно понизить и величину глиноземного модуля, в качестве третьего компонента выбираем колчеданные огарки, т. е. материал, богатый оксидом железа.

Определяем соотношение между сырьевыми компонентами:

а1=54,15-2,8·0,69·0,90-1,65·1,15-0,35·0,52=50,33;

b1=2,71-2,8·73,79·0,90-1,65·14,98-0,35·3,65=-209,24;

с1=2,8·13,94·0,90-1,65·14,98·0,35·78,40-2,10=62,85;

а2=0,69-2,3·1,15-2,3·14,98-2,3·0,52=-3,16;

b2=73,79-2,3·14,98-2,3·3,65=30,94;

с2=2,3·1,44+2,3·78,40-13,94=169,69;

х=62,85·30,94-169,69·(-209,24)50,33·30,94--3,16·(-209,24)=41,80

у=50,33·169,69-(-3,16)·62,8550,33·30,94--3,16·(-209,24)=9,75.

Таблица 4-Подсчет химического состава сырьевой смеси и клинкера

| Компоненты | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | П.п.п. | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Известняк – 79,57 вес. ч | 0,55 | 0,91 | 0,41 | 43,07 | 0,39 | 0,10 | 34,11 | 79,54 |
| Глина – 18,56 вес. ч | 13,69 | 2,78 | 0,68 | 0,50 | 0,32 | 0,05 | 0,53 | 18,55 |
| Огарки – 1,91 вес. ч | 0,26 | 0,03 | 1,50 | 0,04 | 0,01 | 0,06 | 0,01 | 1,91 |
| Состав сырьевой смеси, % | 14,50 | 3,72 | 2,59 | 43,61 | 0,72 | 0,21 | 34,65 | 100,00 |
| Состав клинкера, % | 22,21 | 5,69 | 3,96 | 66,74 | 1,09 | 0,31 | - | 100,00 |

Определяем содержание каждого из трех компонентов. Для этого находим сумму   х + у + 1 = 41,80 + 9,75 + 1 = 52,55.  Отсюда принимая 52,55 за 100 % из пропорции находим долю каждого из трех компонентов.

Следовательно, в сырьевой смеси на 1 вес. ч. огарков приходится 41,80 вес. ч. известняка и 9,75 вес. ч. глины или состав сырьевой смеси составит: известняка— 79,54 %, глины  - 18,55 %, и огарков - 1,91 %.

Вычисляем химический состав сырьевой смеси и клинкера (таблица 4).

к=1,530456

Коэффициент к  является величиной теоретического удельного расхода сырьевых компонентов, необходимых   для   получения   1   т   клинкера, т.е. для получения 1 т клинкера необходимо 1,5304 т сухого сырья.

Проверяем правильность выполнения расчета.  Определяем

КН=66,74-1,65·5,69-0,35·3,962,8·22,21=0,90;

n=22,215,69+3,96=2,30,  p=5,693,96=1,44.

Полученные значения коэффициента насыщения и силикатного модуля показывают, что расчет сырьевой смеси произведен правильно.

Расчетный  минералогический состав клинкера можно определить по формулам Ю.М.Бутта и В.В.Тимашева  по химическому составу клинкера:

С3S = 4,07 C - 7,6S - 6,72 A – 1,42 F

C2S = 8,6 S + 5,07A + 1,07F – 3,07 C

Причем, в этих формулах значение С или СаО, это ее количество за минусом свободной извести и СаО, связанной в СаSO4.

Содержание С4АF определяют по формуле, учитывающей, что из одного процента Fe2О3 получается 3,04 % С4АF:              С4АF = 3,04·F

Содержание трехкальциевого алюмината С3А вычисляют по следующей формуле:         С3А = 2,65 (А-0,64 F) = 2,65А-1,7 F

так как 1% Fe2О3 в С4АF связывает 0,64 % А12О3, а каждый оставшийся % А12О3, образует 2,65 % С3А.

Содержание СаSO4 вычисляют исходя из того, что 1% SO3 дает 1,7 %

СаSO4 = 1,7 SO3.

На основе химического состава клинкера можно вычислить приближенный минералогический состав клинкера с содержанием минералов силикатов по формулам В.Н. Кинда, через коэффициент насыщения:

С3S=3,8 •  SiO2 (3KH - 2)

C2S=8,6 •  SiO2 (1- KH)

На основе расчетного химического состава (таблица 4) рассчитываем приближенный минералогический состав клинкера:

С3S = 3,8 · 23,54 (3·0,90-2)=86,8% ≈ 87%

С2S = 8,6 · 23,54 (1-0,90) = 2,0%

С3А = 2,65 · 1,53  - 1,7· 1,15 = 2,1% ≈ 2,0%

С4АF = 3,04 ·1,15 = 3,5% ≈ 4,0%

Несоответствие суммы минералов 100 % свидетельствует о том, что в данном клинкере могут образовываться еще и другие минералы, по-видимому, на основе МgО, F, Р2О5 и серного ангидрида.

Как показали результаты расчета, в данном случае из двухкомпонентной известняково-фосфорношлаковой смеси можно получить высокоалитовый клинкер с низким содержанием С3А и С4АF.

Порядок оформления отчетов и их защита:

Отчет оформляется в следующем порядке:

1.Составляется таблица с химическим составом исходных сырьевых материалов.

2. Химический состав исходных сырьевых материалов приводится к 100 %,

3.Назначается коэффициент насыщения и модули.

4. Выполняется расчет сырьевой смеси, определяется минералогический состав клинкера.

5. Оформляется расчет сырьевой смеси, делаются выводы о пригодности сырьевой шихты для получения клинкеров общестроительных или  специальных цементов.

6.На первой странице пишется заглавие,  указывается цель и объем работы  в часах; ф.и.о. студента, группа, дата выполнения.

7. Работа оформляется в последовательности, приведенной в методических указаниях.

8. Текст работы пишется аккуратно, от руки, на сброшюрованных листах формата А4 с соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 (допускается оформление работы в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных стандартов на формате А4 или А5, либо в тетради).

Задание на дом:

Задача 1.  Выполнить расчет двухкомпонентной сырьевой смеси для получения клинкера с использованием известняка и тефритобазальта, известняка фосфорного или  доменного шлака. Рассчитать удельный расход сырьевых компонентов, необходимых   для   получения   1   т   клинкера. Сделать вывод об оптимальности модульных характеристик сырьевой шихты. Химический состав сырьевых компонентов  приведен в таблице 5, отходов и нетрадиционного сырья в таблице 6.

Задача 2. Выполнить расчет трехкомпонентной сырьевой смеси для получения клинкера с использованием известняка, фосфорного или  доменного шлака, медеплавильного или свинцового шлака в качестве корректирующей добавки по Программе ROCS. Рассчитать удельный расход сырьевых компонентов, необходимых   для   получения   1   т   клинкера. Проанализировать удельный расход сырья при использовании отходов.  Сделать вывод об оптимальности модульных характеристик сырьевой шихты.

Задача 3. Выполнить расчет трехкомпонентной сырьевой смеси с присадкой золы топлива для получения клинкера с использованием известняка, фосфорного или  доменного шлака, медеплавильного или свинцового шлака в качестве корректирующей добавки. Рассчитать удельный расход сырьевых компонентов, необходимых   для   получения   1   т   клинкера. Проанализировать химико-минералогический состав клинкера, пригодность для получения клинкера и удельный расход сырья при использовании отходов.

Контрольные вопросы

1. Каков порядок выполнения расчета сырьевой смеси?

2. Как  приводится к 100% состав сырьевых материалов?

3. Приведите формулы коэффициента насыщения КН, силикатного и глиноземного модулей клинкера.

4. Как вычислить минералогический состав клинкера по формулам Ю.М.Бутта и В.В.Тимашева?

5. Как вычисляется минералогический состав клинкера по формулам В.Н.Кинда?

6. Как проверяется правильность выполнения расчета двухкомпонентной сырьевой смеси для получения клинкера?

7. Как рассчитывают удельный расход сырьевых компонентов, необходимых   для   получения   1   т   клинкера?

8. Как определяют соотношение между первым и вторым компонентом сырьевой шихты?

9. Как производится расчет по Программе ROCS  для расчета и оптимизации многокомпонентных сырьевых смесей цементного производства (БГТУ им. В.Г.Шухова)?

Задания к СРС

1.вариант (простой).  На основе химического состава клинкера, полученного из отходов, приведенного в таблице 7, вычислить приближенный минералогический состав клинкера по формулам В.Н. Кинда, через величину коэффициента насыщения КН. (вначале надо вычислить величину КН).

ΙΙ. вариант (средней сложности).  На основе химического состава клинкера, полученного из отходов, приведенного в таблице 7, вычислить минералогический состав клинкера по формулам Ю.М.Бутта и В.В.Тимашева.

ΙΙΙ. вариант (сложный).  На основе химического состава клинкера, приведенного в таблице 7, вычислить коэффициент насыщения КН, силикатный и глиноземный модуль клинкера.

Таблица 5 - Химический состав сырьевых компонентов

| Сырьевой компонент | Химический состав, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 |  | А12О3 | Fe2O3 |  |  | СаО | MgO |  |  | SO3 |  | ппп |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | АО «Шымкентцемент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 2,84 |  | 1,09 | 0,82 | 52,84 |  |  | 1,02 |  |  | 0,28 |  | 41,08 |  |  |
| Лесс | 52,13 |  | 10,49 | 4,45 | 12,82 |  |  | 3,69 |  |  | 0,32 |  | 13,21 |  |  |
| Огарки | 9,24 |  | 2,54 | 76,66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4,43 |  | 0 |  |  |
|  | ТОО «Састобе Цемент» при выпуске белого клинкера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 4,23 |  | 0,11 | 0,17 |  | 52,89 |  |  | 0,68 |  | 0,25 |  |  |  | 40,75 |
| Каолин | 64,35 |  | 22,31 | 1,57 |  | 1,08 |  |  | 0,68 |  | 0,97 |  |  |  | 9,3 |
| Песок | 89,45 |  | 4,52 | 0,68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1,17 |  |  |  | 1,3 |
|  | ТОО «Састобе Технолоджис» при выпуске обычного клинкера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк верхний горизонт | 9,48 |  | 0,08 | следы |  | 50,71 |  |  | 0,12 |  | 0,17 |  |  |  | 34,7 |
| Лесс | 52,07 |  | 13,47 | 4,65 |  | 9,35 |  |  | 3,89 |  | 0,26 |  |  |  | 12,07 |
| Огарки | 13,96 |  | 3,87 | 56,05 |  | 1,25 |  |  | - |  | 3,08 |  |  |  | 18,3 |
|  |  |  | АО «Карцемент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 4,6 |  | 0,67 | 0,35 |  | 52,52 |  |  | 0,52 |  | 0,21 |  |  |  | 41,06 |
| Сланец | 55,84 |  | 19,1 | 8,05 |  | 2,4 |  |  | 1,76 |  | 0,22 |  |  |  | 9,61 |
| Огарки | 12,38 |  | 3,35 | 76,18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2,41 |  |  |  | 0 |
| Зола | 52,58 |  | 25,84 | 5,77 |  | 7,41 |  |  | 2,43 |  | 4,09 |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Кувасайский цементный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 8,67 |  | 1,41 | 1,1 |  | 48,21 |  |  | 0,99 |  | 0,42 | 38,02 |  |  |  |
| Глина | 74,75 |  | 10,39 | 5,9 |  | 2,13 |  |  | 0,53 |  | 0,26 | 4,12 |  |  |  |
| Огарки | 11,29 |  | 2,92 | 75,71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,96 | 5,24 |  |  |  |
|  |  |  | ТОО «Цементный завод Семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 2,0 |  | 0,41 | 0,38 |  | 53,82 |  |  | 0,33 |  | 0,36 |  |  |  | 41,41 |
| Глина | 57,44 |  | 17,34 | 6,13 |  | 3,53 |  |  | 1,58 |  | 1,52 |  |  |  | 11,24 |
| Огарки | 12,5 |  | 6,7 | 75,1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3,66 |  |  |  | 0 |
| Зола | 55,79 |  | 23.09 | 6,69 |  | 5,79 |  |  | 1,53 |  | 3,45 |  |  |  | 0 |
|  |  |  | ТОО «Стандарт Цемент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 3,53 |  | 0,96 | 1,17 |  | 52,94 |  |  | 1,07 | 0,04 |  |  |  |  | 40,3 |
| Лесс | 40,02 |  | 8,53 | 2,81 |  | 21,62 |  |  | 3,62 | 0,16 |  |  |  |  | 19,12 |
| Песок | 75,72 |  | 6,70 | 1,66 |  | 1,79 |  |  | 4,89 | 0,08 |  |  |  |  | 5,5 |
|  | SiO2 |  | А12О3 | Fe2O3 |  | СаО |  |  | MgO | SO3 |  |  |  |  | ппп |
| Огарки | 14,91 |  | 3,01 | 61,21 |  | 1,79 |  |  | 1,27 | 0,16 |  |  |  |  | - |
| Зола | 52,58 |  | 25,84 | 5,77 |  | 7,41 |  |  | 2,43 | 4,09 |  |  |  |  | 0 |
|  | ГАО «Кантский цементно-шиферный комбинат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 13,21 | 2,42 |  | 1,65 |  | 4,69 |  |  | 0,9 | 0,52 |  |  |  |  | 35,76 |
| Зола ТЭЦ | 53,18 | 24,72 |  | 3,42 |  | 3,39 |  |  | 1,66 | 0,39 |  |  |  |  | 11,88 |
| Огарки | 11,96 | 4,89 |  | 78,18 |  | 0 |  |  | 0 | 1,15 |  |  |  |  | 0 |
|  | ТОО «Бухтарминская цементная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 2,03 | 0,62 |  | 0,45 |  | 53,5 |  |  | 0,86 | 0,13 |  |  |  |  | 41,91 |
| Глина | 52,95 | 13,83 |  | 5,5 |  | 9,33 |  |  | 2,18 | 0,16 |  |  |  |  | 12,24 |
| Огарки | 9,23 | 2,9 |  | 77,41 |  |  |  |  | 0 | 1,79 |  |  |  |  | 0 |
| Зола | 54,64 | 20,32 |  | 6,87 |  | 6,58 |  |  | 2,11 | 3,69 |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Безмеинский цементный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Галечник | 8,53 | 1,84 |  | 1,01 |  | 47,96 |  |  | 1.37 | 0,34 |  |  |  | 38,18 |  |
| Лесс | 48,41 | 10,42 |  | 3,87 |  | 16,0 |  |  | 3,17 | 0,4 |  |  |  | 14,32 |  |
| Огарки | 13,32 | 3,7 |  | 74,05 |  | 0 |  |  | 0 | 2,78 |  |  |  | 0 |  |
|  | ТОО «Кокше Цемент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк Коксорского месторождения | 0,68 | 0,31 |  | 0,25 |  | 54,92 |  |  | 0,32 | 0,00 |  |  |  | 43,6 |  |
| Глина | 61,64 | 17,89 |  | 6,39 |  | 1,00 |  |  | 1,08 | 2,98 |  |  |  | 7,57 |  |
| Огарки | 3,62 | 2,12 |  | 92,08 |  | 0,12 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | - |  |
| Песок | 97,4 | 1,1 |  | 0,4 |  | 0,1 |  |  | - | - |  |  |  | - |  |
| Зола углей экибастузского разреза | 62,36 | 23,81 |  | 5,56 |  | 2,12 |  |  | 0,86 | - |  |  |  | - |  |

Таблица   6 -   Химический состав нетрадиционного сырья и отходов

| Нетрадиционное сырье и отходы промышленности | Химический состав, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | А12О3 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | K2O+ Na2O | ппп | прочие |
| Отход дробления известняка Састобе | 10,75 | 1,47 | 0,74 | 48,25 | 1,0 | 0,3 | - | 38,02 |  |
| Фосфорный шлак | 42,68 | 0,74 | 0,17 | 41,18 | 4,55 | 0,4 | - | - |  |
| Доменный шлак | 39,6 | 13,48 | 1,54 | 41,55 | 5,11 |  | - | - |  |
| Свинцовый шлак | 25,94 | 6,44 | 37,25 | 14,71 | 6,15 | 0,04 | 0,04 | - |  |
| Медеплавил. шлак | 32,38 | 6,57 | 45,48 | 6,99 | 1,71 | 2,99 | 0,94 | - |  |
| Базальт | 42,19 | 16,76 | 9,96 | 9,98 | 9,16 | 0,09 | 3,2 | 8,8 |  |
| Тефритобазальт | 45,54 | 10,7 | 8,53 | 10,66 | 6,95 | 0,2 | 3,6 | 7,92 |  |
| Сиенит | 65,1 | 14,05 | 3,23 | 3,74 | 1,31 | - | 4,78 | 1,84 | 4,55 |
| Диабаз | 50,42 | 13,35 | 15,92 | 7,99 | 3,99 | - | 4,12 | 1,5 | 2,71 |
| Золошлаки | 51,97 | 26,42 | 13,78 | 1,35 | 0,73 | 0,22 | - | 4,2 | 1,33 |

Таблица 7 - Химический состав клинкеров различных заводов

| № | Клинкер | Химический состав, масс. % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SiO2 | А12О3 | Fe2O3 | СаО |  |
| 1 | АО «Шымкентцемент» | 22,35 | 5,45 | 5,02 | 67,18 |  |
| 2 | ТОО «Састобе Цемент» | 21,5 | 6,5 | 4,2 | 67,8 |  |
| 3 | АО «Central Asiа Cement» | 22,05 | 5,75 | 5,05 | 67,15 |  |
| 4 | Кувасайский цементный завод | 20,7 | 6,3 | 5,6 | 67,4 |  |
| 5 | ТОО «Цементный завод Семей» | 21,35 | 5,45 | 5,02 | 68,18 |  |
| 6 | Ангренский цементный завод | 22,5 | 6,5 | 4,2 | 66,8 |  |
| 7 | ГАО «Кантский цементно-шиферный комбинат» | 22,55 | 5,25 | 5,0 | 67,2 |  |
| 8 | ТОО «Востокцемент» | 20,5 | 6,5 | 5,2 | 67,8 |  |
| 9 | ТОО «Кордайский цемзавод» | 22,5 | 6,5 | 4,2 | 66,8 |  |

Правила техники безопасности:

1. До начала занятий лаборатория должна быть подготовлена для проведения работы: подготовка рабочего места, необходимых приборов, сырьевых материалов, спецодежды (халаты, перчатки, защитные очки).

2. Особую осторожность следует соблюдать при работе с электропечами.

3. В помещении лаборатории запрещается:

- курить и принимать пищу;

- находиться посторонним лицам;

- оставлять без присмотра лабораторные приборы.

4. За 5 минут до окончания занятий магистранты должны собрать все инструменты и приборы и сдать их дежурному лаборанту.

Общие требования безопасности к учебным, лабораторным работам установлены в ГОСТ 12.4.113.-82

Список использованной литературы

Основная литература

1 Классен В.К., Таймасов Б.Т. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов / Учебник.  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -265 с.

2 Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

3 Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента: уч. пособие: – Алматы: Эверо, 2015. –272с.

4 Таймасов Б.Т., Әлжанова А.Ж. Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы: оқулық.  – Шымкент: «Экспресс-печать», 2013. - 382 б.

5 Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента: краткий курс лекций: учеб. пособие. –Белгород: Изд. БГТУ, 2012. -308 с.

6 Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в производстве цемента: монография /  В.К. Классен,; – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

7 Таймасов, Б.Т. Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы пәні бойынша лабораториялық нұсқау: оқу құрал. - Шымкент, ОҚМУ баспасы, 2007. – 157 б.

8 Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов / Учебник.  - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

Дополнительная литература

9 Лугинина И.Г. Химия и химическая технология   неорганических  вяжущих веществ. В 2 ч. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2004. – Ч.1. –240с. Ч.2 – 199с.

10 Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология
вяжущих веществ.- М.: Высшая школа, 1980. - 472 с.

11 Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технология
вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1973. - 504 с.

12 Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 303с.

13 Таймасов Б.Т., Имангулов Р.И. Лабораторный практикум по дисциплине ХТВМ.  Часть 1: учеб. пособие. – Шымкент:  Изд-во ЮКГУ, 2005. – 59 с.

14 Трубаев П.А. Программа ROCS  для расчета и оптимизации многокомпонентных сырьевых смесей цементного производства. БГТУ им. В.Г.Шухова. 2006.

15 Таймасов Б.Т. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Экологически чистая безкарьерная технология получения цемента из отходов фосфорного, карбидного и доменного производства» (промежуточный).  №397-17. – Шымкент. - 2013.

16 Таймасов Б.Т. Отчет о научно-исследовательской работе по теме: «Разработка энергосберегающих технологий производства специальных тампонажных цементов для нефтескважин» (промежуточный). № 277. – Шымкент. 2014.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №3

Тема занятия: Зависимость химико-минералогического состава клинкера от вида сырья и модульных характеристик сырьевой шихты

Цель работы:    Установить зависимость химико-минералогического состава клинкера от вида сырья, коэффициента насыщения (КН), силикатного и глиноземного модулей сырьевой шихты, пригодность  для получения клинкеров общестроительных и специальных цементов.

План занятия

- Изучить зависимость химико-минералогического состава клинкера от вида сырья.

- Изучить зависимость химико-минералогического состава клинкера от КН и модульных характеристик сырьевой шихты.

- Изучить методы расчета и подбора оптимальных малоэнергоемких составов сырьевых смесей с использованием техногенного сырья.

- Расчет и оптимизация многокомпонентных сырьевых смесей по Программе ROCS  для расчета и оптимизации многокомпонентных сырьевых смесей цементного производства. БГТУ им. В.Г.Шухова.

Краткие теоретические сведения

Важнейшими характеристиками клинкера являются КН, силикатный и глиноземный модули. Для  получения  обычного  портландцемента  институт Гипроцемент (Л.С. Коган) рекомендует   назначать состав  клинкера  в  следующих  пределах:

Расчётный  минералогический  состав            Модульные  характеристики

С3S + C2S = 75 ± 2 %                                          КН = 0,89 ± 0,02

в том  числе  С3S = 55 ± 3 %                             п = 2,1 ± 0,3

С3А + С4АF = 22 ± 2 %                                      р = 1,3 ± 0,3

в том  числе  С3А = 8 ± 2 %

Эти  параметры будут оптимальными при процессе обжига клинкера и позволят получить цемент с высокими физико-механическими свойствами.

Специальные цементы изготавливаются на основе портландцементного клинкера: быстротвердеющие и высокопрочные, белые и цветные, сульфатостойкие портландцементы, гидрофобный и пластифицированный цемент, цемент для асбестоцементных изделий, портландцемент для аэродромов и дорожных бетонов, тампонажный портландцемент.  Эти портландцементы выпускают путем изменения химико-минералогического состава и структуры клинкера, путем ввода различных добавок и другими технологическими мерами.

Высокопрочные и  быстротвердеющие портландцементы (БТЦ) получают из клинкеров  с высоким коэффициентом насыщения, где образуется значительное количество алита. Наиболее интенсивно гидратирующими минералами являются трехкальциевый силикат и трехкальциевый алюминат. Поэтому содержание C3S в клинкере должно быть не менее 50 %, содержание С3А - около 8 %. Для получения такого клинкера коэффициент насыщения должен быть в пределах 0,93…0,96. При таком высоком коэффициенте насыщения процесс обжига клинкера затрудняется.

Помол высокопрочных и  быстротвердеющих портландцементов производят по замкнутому циклу  до высоких удельных поверхностей 350-450 м2/кг.

Декоративные цементы отличаются от остальных видов портландцемента цветом, поэтому весь технологический процесс получения таких цементов подчинен требованию обеспечения белизны. Сырьем служат маложелезистые известняки, глины и пески с минимальным содержанием красящих оксидов — железа, марганца, титана.

Коэффициент насыщения белого клинкера составляет 0,86…0,88, силикатный и глиноземный модули, вследствие малого содержания железа – завышенные: п = 3…4;  р = 4…12.

Сульфатостойкие цементы отличаются повышенной устойчивостью цементного камня к агрессивному воздействию сульфатных вод. Для получения сульфатостойких цементов используют клинкер нормированного состава с пониженным содержанием  3СаО·А12О3. В клинкере сульфатостойкого портландцемента содержание С3S  должно быть не более 50 %, С3А не более 5 %,  сумма  С3А+C4AF  не более 22 %.

В клинкерах  сульфатостойкого портландцемента с минеральной добавкой и сульфатостойкого шлакопортландцемента содержание С3S  не нормируется, сумма  С3А+C4AF  должна быть не более 22 %,  содержание С3А в первом   должно быть не более 5 %, во втором - С3А не более 8 %.

Коэффициент насыщения сульфатостойких клинкеров обычно пониженный КН = 0,87…0,89. Поэтому пониженное содержание C3S и С3А заметно снижает активность цемента.

Тампонажные цементы предназначены для тампонирования нефтяных и газовых скважин, изоляции пластов, а также крепления обсадных колонн и другой арматуры при бурении и эксплуатации скважин и других глубинных подземных сооружений. Процесс тампонирования заключается в нагнетании цементного раствора в кольцевое пространство между стенками скважины и наружным диаметром опускаемых в нее обсадных труб.

К тампонажным цементам предъявляются жесткие технические требования. Цементный раствор должен обладать высокой текучестью, обеспечивающей возможность его свободного закачивания и проникновения в затрубное пространство.    Цементы для холодных скважин получают из алитовых клинкеров (около 60 % С3S) при измельчении их до удельной поверхности 300…350 м2/кг, а цементы для «горячих»  - из низкоалюминатных клинкеров.

Для производства хризотилцементных изделий (ХЦИ) выпускается специальный вид портландцемента марок М400 и М500. Его получают путем совместного помола клинкера нормированного минералогического состава и гипса. Содержание алита в клинкере должно быть не менее 52 %, трехкальциевого алюмината - не менее 3 и не более 8 %, свободной извести - не более 1 %, свободного оксида магния - не более 5 %. Специфика технологии производства ХЦИ такова, что цемент должен сравнительно медленно схватываться, но быстро набирать прочность в полуфабрикате. Начало схватывания должно наступать не ранее 1 ч 30 мин, а конец - не позднее чем через 10 ч после затворения. Для выполнения этих требований особенно жестко нормируется тонкость помола (в отличие от других видов цементов по

Для бетона дорожных и аэродромных покрытий, железобетонных напорных и безнапорных труб, железобетонных шпал, мостовых конструкций, стоек опор высоковольтных линий электропередач, контактной сети железнодорожного транспорта и освещения поставляется цемент, изготавливаемый на основе клинкера нормированного состава с содержанием трехкальциевого алюмината С3А не более 8 %.

Для этих целей по согласованию с потребителем должен поставляться один их следующих видов цемента:

- ПЦ 400-Д0-Н,  ПЦ 500-Д0-Н – для всех изделий;

- ПЦ 500-Д5-Н – для труб,  шпал, опор, мостовых конструкций независимо от вида добавки (для напорных  труб должен поставляться цемент I или II группы по эффективности пропаривания по ГОСТ 22236-85);

- ПЦ 400-Д20-Н,  ПЦ 500-Д20-Н – для бетона дорожных и аэродромных покрытий, при применении в качестве добавки гранулированного шлака не более 15 %;

Начало схватывания портландцемента для бетона дорожных и аэродромных покрытий должно наступать не ранее 2 ч, портландцемента для  труб - не ранее 2 ч 15 мин от  начала затворения цемента.  Удельная поверхность портландцемента с добавкой шлака для бетона дорожных и аэродромных покрытий должна быть не менее  280 м2/кг.

Пуццолановый портландцемент - это гидравлическое вяжущее вещество получаемое путем совместного помола портландцементного клинкера нормированного минералогического состава с содержанием С3А до 8 %, гипса и активных минеральных добавок. Согласно ГОСТ 22266-97 в пуццолановом портландцементе содержание активных минеральных добавок осадочного происхождения должно  составлять   20…30 %,   прочих   добавок 20…40 %.

Таким образом, для получения  того или иного вида специального цемента необходимо подобрать его определенный минералогический состав клинкера в соответствии с требованиями ГОСТов..

В лабораторной работе №2 используя справочные данные таблиц №5,6 и 7 (лабораторная  работа №1) необходимо подобрать состав клинкера для получения  одного из специальных цементов, указанных в  контрольных задачах

Оборудование, приборы и технические средства: компьютер, программы расчетов РСС2, РСС3, РСС4, «Шихта», Программа ROCS  для расчета и оптимизации многокомпонентных сырьевых смесей цементного производства (БГТУ им. В.Г.Шухова), спектрофотометр ЮНИКО-2800, калькулятор.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Задача 1.  Выполнить расчет состава клинкера для получения сульфатостойкого портландцемента. В качестве сырья  использовать природные и техногенные сырьевые материалы. Установить пригодность клинкера для получения сульфатостойкого портландцемента.

Задача 2. Выполнить расчет трехкомпонентной сырьевой смеси по программе РСС3,  «Шихта» или Программе ROCS  с использованием для получения клинкера сульфатостойкого портландцемента с минеральной добавкой известняка, гранулированного фосфорного шлака и огарок, либо медеплавильного или свинцового шлака в качестве корректирующей добавки. Проанализировать удельный расход сырья при использовании отходов и величину ППП.

Порядок оформления отчетов и их защита:

Отчет оформляется в следующем порядке:

1.Составляется таблица с химическим составом исходных сырьевых материалов.

2. Химический состав исходных сырьевых материалов приводится к 100 %,

3.Назначается коэффициент насыщения и модули.

4. Выполняется расчет сырьевой смеси, определяется минералогический состав клинкера.

5. Оформляется расчет сырьевой смеси, делаются выводы о пригодности сырьевой шихты для получения клинкеров общестроительных или  специальных цементов.

6.На первой странице пишется заглавие,  указывается цель и объем работы  в часах; ф.и.о. студента, группа, дата выполнения.

7. Работа оформляется в последовательности, приведенной в методических указаниях.

8. Текст работы пишется аккуратно, от руки, на сброшюрованных листах формата А4 с соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 (допускается оформление работы в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных стандартов на формате А4 или А5, либо в тетради).

Задание на дом:

Задача 3. Выполнить расчет трехкомпонентной сырьевой смеси по программе РСС3,  «Шихта» или Программе ROCS  с использованием для получения клинкера сульфатостойкого шлакопортландцемента природного известняка,  фосфорного шлака и тефритобазальта в качестве корректирующей добавки.

Задача 4. Выполнить расчет трехкомпонентной сырьевой смеси по программе РСС3, Программе ROCS  или «Шихта» с использованием для получения клинкера белого портландцемента  известняка Састобе,  фосфорного шлака и  песка в качестве корректирующей добавки. Проанализировать химико-минералогический состав клинкера, содержание красящих оксидов и обжигаемость шихты.

Контрольные вопросы

- Что такое клинкер, КН, что он показывает?

- Как влияет величина КН на процессы обжига клинкера и свойства цемента?

- Как влияет величина глиноземного модуля  на минералогический состав клинкера и свойства цемента, какова его оптимальная величина?

- Как влияет величина силикатного модуля  на процессы обжига клинкера и свойства цемента?

- Как влияет величина силикатного модуля  на соотношение клинкерных фаз, содержание минералов-силикатов?

- Каковы требования ГОСТ к минералогическому составу клинкеров для сульфатостойких цементов?

- Каковы требования ГОСТ к минералогическому составу клинкеров для пуццолановых цементов?

- Каково должно быть содержание активных минеральных добавок по ГОСТ 22266-2013 в цементе?

- Каковы должны быть модульные характеристики и минералогический состав высокопрочных и  быстротвердеющих портландцементов?

- Как производится оптимизация состава шихты по Программе ROCS ?

Задания к СРМ

Ι. Вариант (простой). Выполнить расчет трехкомпонентной сырьевой смеси с присадкой золы топлива по программе РСС4 или «Шихта» для получения клинкера дорожного портландцемента с использованием известняка, фосфорного  шлака, медеплавильного или свинцового шлака в качестве корректирующей добавки.

ΙΙ. Вариант (средней сложности). Установить теоретический  удельный расход сырьевых компонентов, необходимых   для   получения   1   т   клинкера. Проанализировать химико-минералогический состав клинкера и его соответствие для дорожного цемента.

ΙΙΙ. Вариант (сложный). Выполнить расчет трехкомпонентной сырьевой смеси по программе РСС3, Программе ROCS  или «Шихта» с использованием для получения клинкера  портландцемента  для АЦИ  известняка,  лесса и  тефритобазальта. Проанализировать химико-минералогический состав клинкера, содержание С3А и обжигаемость шихты.

Результаты расчетов сырьевых смесей и их пригодность для получения того или иного специального цемента внести в таблицы 1 и 2, приведенные в качестве образца ниже.

Список использованной литературы

Основная литература

1 Классен В.К., Таймасов Б.Т. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов / Учебник.  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -265 с.

2 Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

3 Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента: уч. пособие: – Алматы: Эверо, 2015. –272с.

4 Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента: краткий курс лекций: учеб. пособие. –Белгород: Изд. БГТУ, 2012. -308 с.

5 Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в производстве цемента: монография /  В.К. Классен,; – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

6 Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов / Учебник.  - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

Дополнительная литература

7 Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технология
вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1973. - 504 с.

8 Трубаев П.А. Программа ROCS  для расчета и оптимизации многокомпонентных сырьевых смесей цементного производства. БГТУ им. В.Г.Шухова. 2006.

9 Таймасов Б.Т. Отчет о научно-исследовательской работе № 625-9

по теме: «Разработка энергосберегающих технологий производства специальных тампонажных цементов для нефтескважин» (промежуточный). – Шымкент. – 2013.

10 Таймасов Б.Т. Отчет о научно-исследовательской работе № 68-370

по теме: «Исследование низкотемпературных процессов клинкерообразования в сырьевых смесях из нетрадиционного сырья и отходов промышленности  с целью создания  ресурсосберегающей технологии  специальных сульфатостойких и дорожных цементов»  (промежуточный). – Шымкент. – 2015.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №4

Тема занятия: Методы приготовления сырьевых шихт для получения клинкера

Цель работы: Ознакомить магистрантов с методами приготовления сырьевых шихт.

План занятия

- Изучить методы подготовки сырьевых материалов.

- Изучить методы приготовления сырьевых шихт для получения клинкера.

Краткие теоретические сведения

Производство цемента сложный процесс. Технологический  процесс  производства  портландцемента  включает  следующие основные  операции:  добыча сырьевых материалов;  приготовление сырьевой  смеси;  обжиг  сырьевой  смеси  и  получение  клинкера;  помол  клинкера с  добавками  и   получение  цемента.  Процесс   приготовления   сырьевой   смеси включает  операции  дробления  сырья,  штабелирования, тонкого  помола, усреднения  и  корректировки  сырьевой  смеси.

В  зависимости   от  вида   подготовки   сырья  к  обжигу   различают  мокрый, сухой, полусухой  и  комбинированный   способы  производства  портландцементного  клинкера.  При  мокром  способе  производства  сырьевые   материалы   размалываются в  воде,  а  усреднение  и  корректирование  смеси  производят  с  сырьевыми  шламами,  представляющими   водную  суспензию  тонкодиспергированного   сырья  с влажностью   32…50 %. Далее  сырьевой  шлам  направляется  на  обжиг  во  вращающуюся  печь.

При  сухом   способе   шихту   размалывают  в  тонкодисперсный  порошок,  а смешение,  усреднение  и  корректирование  производят со  смесью  в  виде  сырьевой  муки.  Далее  сырьевая  мука  направляется  на  обжиг.

1 Приготовление, усреднение и корректировка сырьевого шлама по мокрому способу

На заводе из  карьера  поступают  меняющиеся  по  составу  сырьевые  компоненты.  Для стабильной высокопроизводительной  работы  вращающихся  печей  в неё  должна подаваться  сырьевая  шихта  постоянного  заданного  химического  состава.  Поэтому  сырьевая  шихта  должна  быть  откорректирована  до  заданного  состава   и тщательно  усреднена. Существуют  порционный  и  поточный  способы  корректирования  состава  сырьевого  шлама  или  муки.  При  порционном  способе  накапливается  достаточно большой  объём  шлама  или  муки,  усредненной  пневматическим  или  механическим  путём.  Затем  проводится  химический  анализ  шлама на спектрофотометре ЮНИКО-2800 или др. На  основе  анализа шихта   порционно  корректируется  путём  добавления  необходимого   количества (на  основе  расчётов  лаборатории) заранее  приготовленного шлама  с известным химическим  составом.

В  зависимости  от  числа   компонентов  шихты  корректировка  может  проводиться  по  титру  (содержание  СаСО3 в  шихте),  по  коэффициенту  насыщения  и  одному  или  двум  модулям.  При  двухкомпонентных  сырьевых   шихтах   корректировка   проводится   по  величине   титра  или  КН,  при трёхкомпонентных – по  КН  и  n  или  КН  и  р,  при   четырёхкомпонентных –  по КН,  n  и  р.  При  составлении  шихты  из  двух  компонентов  достаточно  обеспечить заданное  содержание  СаО, при  трёх – четырёхкомпонентных  смесях  необходимо  корректировать  содержание  ещё  одного  или  двух оксидов. Подконтрольных  величин  должно  быть  на  одну  меньше,  чем  число  сырьевых  компонентов.

Порционный  метод  корректирования  сырьевых  шихт осуществляется  на  старых  цементных  заводах.  Корректировка   шлама   производится  в  вертикальных шламбассейнах,  представляющих  собой  цилиндрической  формы  металлический или   железобетонный   резервуар   диаметром  5…8 м,  высотой  12…15 м, емкостью 400…1000 м3.

Гомогенизированный  шлам  затем  самотёком  сливается  в  горизонтальные  шламбассейны,  которые  служат  для  хранения  готового  шлама.  Ёмкость  их  должна  обеспечивать  не  менее  чем  3-х  суточный  запас  шлама  для  непрерывной  работы  вращающихся  печей. Горизонтальные  шламбассейны  имеют  диаметр  25…50 м  и  ёмкость  от  2500 до  15000 м3.  Перемешивание  шлама  осуществляется  крановой  мешалкой и  сжатым  воздухом.

2 Приготовление, усреднение и корректировка сырьевой муки на современных заводах  при сухом способе

Сырьевые материалы на пути от карьера до вращающейся печи проходит много ступеней обработки, ведущая роль при этом принадлежит смесительному силосу, так как в цепи обработки сырья это последний этап улучшения его качества непосредственно перед загрузкой в печь (рисунок 1). Возможности усреднения сырья на различных технологических переделах свидетельствуют, что наибольшее, 10-15-кратное усреднение, обеспечивают силосы новейшей конструкции, в частности фирмы Claudius Peters.

Силос состоит из наружного железобетонного цилиндрического корпуса, распределительной многопоточной системы загрузки, внутреннего конуса-камеры, воздушной системы аэрации и усреднения сырьевой муки, окон для перетока материала из силоса в конусную камеру и разгрузочного устройства. Наклонное днище по всему диаметру силоса оснащено воздухопроницаемыми кассетами. В целях обеспечения лучшей подвижности хранимого материала аэрация основной емкости силоса и камеры происходит раздельно.

Днище силоса между центральным конусом и внутренней стенкой выложено воздухопроницаемыми кассетами. Через них воздух нагнетается в насыпной материал.

Рисунок 1 - Степень усреднения сырья на различных технологических переделах (по В.К. Классену)

Сжатый воздух с низким давлением снижает сцепление материала, и он начинает течь в псевдо-ожиженном слое под собственным весом. Аэрированный сыпучий материал поступает из основной емкости силоса через окна конуса в расширительную камеру, где он частично дезаэрируется и подводится к центральной выгрузочной трубе.

Система многопоточной загрузки представляет собой ряд аэрожелобов, которые распределяют сырьевую муку тонким слоем по поверхности силоса, что обеспечивает его равномерное заполнение. Образование по высоте силоса тонких слоев материала с несколько различающимся составом способствует в дальнейшем эффективному перемешиванию сырьевой смеси. Усреднение смеси производится в силосе и под смесительным конусом. Процесс усреднения включает в себя 3 этапа.

Для равномерной гомогенизации материала по окружности поочередно включаются по одной секции наружного кольца через одну-две секции.

3 этап — пневматическое перемешивание в смесительной конусной камере осуществляется за счет подачи различного давления под различные области аэрируемого днища конусной камеры, вследствие чего создаются циркуляционные потоки, перемешивающие сырьевую смесь. Силоса данного типа улучшают гомогенность сырьевой муки в 10...15 раз.

Технические характеристики силоса  сырьевой муки CF 20 x 56, установленного в АО «Кокше Цемент», следующие: диаметр – 20 м, высота – 56 м, вместимость силоса - 21500т  ~ 2½ дня. В ТОО «Жамбыл Цемент»    установлен 1 силос диаметром 18 м, высотой 51,2 м, вместимость 10000 т муки. Для подачи муки на обжиг установлен ковшовый элеватор производительностью 270 т/ч.

4 Свойства  сырьевых  шламов и пути снижения их влажности

Установлено,  что  каждый  процент снижения  влажности  шлама  при  сохранении  заданной  текучести,  уменьшает  удельный  расход  топлива  на  1…1,5 %  и  увеличивает  производительность  печи  примерно  на  1,5 %.

Цементный   сырьевой   шлам   является   полидисперсной,   полиминеральной системой,  в  которой  твердая  фаза  представлена  частицами  известняка,  кварца, глины  и  других  материалов,  а  жидкая – водой.  Влажность  шламов  в   зависимости  от  природы  сырьевых  материалов  колеблется  в  пределах  35…50 %.  Размер   частиц   твёрдой   фазы   изменяется   в   пределах  от  1 до 100 мкм  и  более.

Грубодисперсная   фаза   составлена   обычно   кварцем,   известняком,   полевым  шпатом,  а   тонкодисперсная  -  глинистыми   минералами,  гидратами   двуокиси кремния,  оксидами  алюминия,  железа  и  другими.

Известняково-глинистый сырьевой  шлам состоит  из   крупных  гидратированных  частиц,  приближающихся  по  своему  строению  к  коллоидным  частицам.    Основой  является  твёрдое  ядро,  представляющее  собой  зерно  известняка или  кварца.  На  поверхности  этих  частиц,  заряженных,  как  правило,  отрицательно, адсорбируются  из  водного  солевого  раствора  молекулы  воды  и  катионы  различных   металлов   натрия,   калия,  кальция,  магния.    К  поверхности   твёрдого ядра  могут  притягиваться  также  расположенные  поблизости  мельчайшие  частицы  гидроксидов  железа, алюминия  и  других  веществ.  Этот  слой  является первичным  слоем  противоионов  на  ядре. Вокруг  этой  частицы  располагаются  более  мелкие кристаллы  глинистых  минералов  и  других  веществ,  анионы,  диполи  воды.  Этот  слой  называют  диффузионным  и он  поддерживает  общую электронейтральность  коллоидной  частицы.

Снизить   влажность   шлама  можно  путём   механического   обезвоживания   или введением  химических  добавок-разжижителей.  В  качестве  добавок-разжижителей  сырьевого  шлама  чаще  всего  используют поверхностно-активные  вещества (ПАВ)  и  неорганические  электролиты.  К  поверхностно - активным   веществам  относятся  многие  органические  соединения: жирные  кислоты  и  их  соли,  сульфокислоты и  их  соли,  спирты,  амины и  др.

Характерной  особенностью  строения  молекул  ПАВ  является  дифильность, т.е. наличие  полярной  группы  и  неполярного  углеводородного  радикала.  Гидрофильная  группа  (-СООН, -ОН, -NО2, -NН2, -СОН, -SО3Н )  обусловливает  сродство ПАВ к воде,   неполярным  углеводородным  радикалом являются   углеводородные   алифатические  или  ароматические   радикалы различной  длины.  Молекулы  ПАВ  избирательно  адсорбируются  поверхностью жидкости  или  твёрдого  тела  и  снижают  поверхностное  натяжение.

В  покое   большинство   гидратированных  частиц   шлама  имеют  поверхности контакта,  что  делает  систему  структурированной  и  вязкой.  Если  на  шлам воздействовать  механическим  путём, то диффузные  оболочки  на  агрегатах  сжимаются  и  отделяют  часть  воды,  переходящей  в  прослойки  между  частицами. Эти прослойки  позволяют  агрегатам  скользить  по поверхностям  подобных  себе частиц, повышая  текучесть.  Максимальная  текучесть  достигается  при  разрыве  всех контактов  между  агрегатами. Таким  образом, для  разрушения  структуры  шлама и  увеличения  его  текучести  требуется  энергичная  механическая  его  обработка. Для восстановления  структуры  после прекращения  обработки  необходимо определенное  время,  в  течение   которого  шлам   сохраняет   повышенную  текучесть. Это  позволяет  транспортировать  шлам  гидротранспортом  на  значительное  расстояние.

Наиболее  эффективный  метод  снижения  влажности  шламов  при  сохранении их   текучести – это  химическая   обработка   добавками – понизителями   вязкости - разжижителями.

По  механизму  действия  их  можно  разбить  на  две  разновидности:  неорганические  и  органические  добавки.

Неорганические  добавки  включают  несколько  групп:

1)  добавки  с  щёлочной  реакцией  (соли  щелочных  металлов  и  слабых  кислот,  карбонаты,  фосфаты);

2)  добавки  с  нейтральной  реакцией  (сульфаты  металлов);

3)  добавки  с  кислой  реакцией,  в  основном  углекислота;

4)  добавки  комбинированного действия,  например щёлочная соль с углекислотой  и  др.

Органические  добавки  в  зависимости  от  характера  поверхностно – активных групп,  обусловливающих  их  разжижающее  действие,  делятся  на  4  класса:

1) добавки  с  преобладающим  влиянием  SО3Н – групп (лигносульфонатные  разжижители  и  разжижители  на  основе  сульфокислот  и  их  солей);

2)  добавки  с  преобладающим  влиянием  ОН-групп  (фенолсодержащие,  танинсодержащие,  гуматсодержащие  разжижители,  а  также  отходы  сахарной  промышленности);

3)  добавки  с совместным  влиянием  -SО3Н  и  ОН – групп  и  ионов  металлов (щелочные  соли  органических  и  кремнийорганических  кислот, композиции  органических  и  неорганических  соединений);

4)  мылосодержащие  добавки.

П.А. Ребиндер  разделил  разжижители  на  3  класса: органические  ПАВ, неорганические  электролиты  и  смесь  добавок  1 и 2  классов.  Механизм  разжижающего  действия  неорганических  электролитов  заключается  в  декоагулирующем действии  одновалентных  ионов  в  сырьевом  шламе.  При  этом  одновалентные ионы  Na+,  К+  замещают  двухвалентные  ионы  Са2+  и  образуется  рыхлая  коагуляционная  структура  с  ослабленными связями  в  местах контактов. Подвижность, текучесть  системы  вследствие  этого  резко  увеличивается.

ПАВ  оказывают  стабилизирующее  действие  на  систему  в  целом,  разрушают структурный  каркас,  обеспечивая  разжижение.  При  введении  ПАВ,  молекулы его  адсорбируются  полярными  активными  группами  на  поверхности  частиц  с вытеснением  молекул  воды  с  поверхности  вещества.  Такая  адсорбция  препятствуют  образованию  прочной  водной  плёнки  (адсорбционный  слой).  Диффузная  оболочка  вокруг  частицы  шлама  становится  тоньше.  Освободившаяся вода  переходит  в   пространство   между   частицами   шлама,  уменьшает  трение  и вследствие  этого  происходит  повышение  текучести  системы.

Из  неорганических  разжижителей  наибольшее  применение  нашел  триполифосфат   натрия   ТПФН  (Nа5Р3О10),  который  при  дозировке   0,1…0,3 %   снижает влажность  шлама  на  5…7 %.  Сильное  разжижающее  действие  оказывают  на некоторые   шламы  сода,  жидкое   стекло,  поташ (К2СО3),  углещелочной   реагент (УЩР).

Из  органических  добавок  наиболее  перспективны  лигносульфонаты. В  цементной   промышленности  в  качестве   добавок - разжижителей   сырьевого   шлама используют лигносульфонаты технические (ЛСТ) (прежнее название  сульфитно – дрожжевая  бражка (СДБ).  ЛСТ  является  отходом  целлюлозно-бумажного  производства.   В  состав  ЛСТ  входят  в  основном  кальциевые,  натриево - аммониевые   соли лигносульфоновых  кислот  и  древесные  сахара. Присутствуют также  небольшие количества  скипидара,  фурфурола,  формальдегида  и  др.   На  цементные  заводы  она  поставляет  в  виде  концентратов  ЛСТ  жидких  с  содержанием сухих  веществ не  менее  50 %. Средняя  плотность  при 20 ºС  равна 1,26...1,28 г/см3. Выпускаются  также  концентраты  ЛСТ  твёрдые  с  содержанием  не  менее  76 % сухих  веществ,  и  порошкообразные  (не  менее  87 %).

ЛСТ  позволяет стабильно  снижать  влажность  шламов  на  3…4%  при  сохранении  необходимой  текучести,  что  даёт  возможность  снизить  расход  тепла   на сушку  на  212…356 кДж/кг  клинкера  (65…85 ккал/кг).  Производительность  печи повышается  при  этом  на  3…5 %  и  на  столько  же  сокращается  удельный  расход  топлива.

Оборудование, приборы и технические средства: Сырьевые материалы и отходы производства, сухой шлам, фарфоровые чаши, технические весы, стеклянные стаканы, ложка, пипетка, бюретка, шпатель, штангенциркуль, сушильный шкаф лабораторный, смеситель лабораторный, разновесы, спектрофотометр ЮНИКО - 2800.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Задача 1. Рассчитать количество сырьевых материалов, необходимых для приготовления сырьевой муки на сырье ТОО «Стандарт Цемент» а) с КН = 0,92,  п = 2,2;  б) с КН=0,90, п=2,0,  р= 1,3. в) с КН = 0,94,  п = 2,4;

Задача 2. Высушить и измельчить необходимое количество сырьевых материалов  для приготовления сырьевой муки  с параметрами  а) с КН = 0,92,  п = 2,2;  б) с КН=0,90, п=2,0,  р= 1,3. в) с КН = 0,94,  п = 2,4;

Задача 3. Взвесить необходимое количество сырьевых материалов  для приготовления сырьевой муки  с параметрами  а) с КН = 0,92,  п = 2,2;  б) с КН=0,90, п=2,0,  р= 1,3. в) с КН = 0,94,  п = 2,4; тщательно перемешать полученную шихту в течение 30 минут в колбе с резиновыми пробками.

Порядок оформления отчетов и их защита:

Отчет оформляется в следующем порядке:

1.В исходной таблице  химический состав исходных сырьевых материалов.

приводится к 100 %,

2.Назначается КН и модули, выполняется расчет сырьевой смеси, определяется вещественный состав шихты.

3. Из предварительно высушенных и измельченных сырьевых материалов  приготавливается сырьевая мука в количестве 100 г. Взвешиваются компоненты шихты и гомогенизируются (смешиваются) в колбе с резиновыми пробками в течение 30 мин.

4. К приготовленной по расчету сырьевой муке в количестве 100 г прибавляется 12-13 г воды и тщательно перемешивается до получения однородной смеси.

Затем формуются на прессе несколько таблеток диаметром 25 мм и высотой 15-20мм под давлением 20 МПа. Таблетки высушивают при температуре 80-90 оС в течение 1 – 1,5 час. После этого таблетки готовы к обжигу в печи по лабораторной работе № 5.

5.Оформляется расчет сырьевой смеси, делаются выводы о пригодности сырьевой шихты для получения клинкеров общестроительных или  специальных цементов.

6.На первой странице пишется заглавие,  указывается цель и объем работы  в часах; ф.и.о. студента, группа, дата выполнения.

7. Работа оформляется в последовательности, приведенной в методических указаниях.

8. Текст работы пишется аккуратно, от руки, на сброшюрованных листах формата А4 с соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 (допускается оформление работы в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных стандартов на формате А4 или А5, либо в тетради).

Задание на дом:

Задача 5. Рассчитать количество сырьевых материалов и воды необходимой для приготовления шлама АО «Шымкентцемент»  с КН=0,92,  п=2,3, влажностью  36; 38 и 40 %.

Задача 6. Рассчитать количество сырьевых материалов и воды необходимой для приготовления шлама ТОО «Састобе Технолоджис»  с КН=0,91,  п=2,1, влажностью  36; 38 и 40 %.

Контрольные вопросы

- Цель работы.

- Методы корректировки состава шлама и муки.

- Как производится усреднение и корректировка состава муки в силосах?

- Экономическая целесообразность снижения влажности шлама.

- Влияние однородности шлама или муки на процессы клинкерообразования.

- Виды и дозировка разжижителей шлама.

- Как определяется текучесть  сырьевого шлама и для чего?

- Как приготавливаются сырьевые смеси для обжига?

- Как приготавливаются таблетки для обжига?

Задания к СРМ

Ι. Вариант (простой). Рассчитать количество сырьевых материалов и техногенных продуктов, необходимых для приготовления малоэнергоемкой сырьевой шихты на сырье ТОО «Стандарт Цемент» с КН = 0,92,  п = 2,2;  с использованием фосфорных шлаков.

ΙΙ. Вариант (средней сложности). Рассчитать количество сырьевых материалов и техногенных продуктов, необходимых для приготовления малоэнергоемкой сырьевой шихты на сырье ТОО «Стандарт Цемент» с КН = КН=0,90, п=2,0,  с использованием доменных шлаков.

ΙΙΙ. Вариант (сложный).  Рассчитать количество сырьевых материалов и техногенных продуктов, необходимых для приготовления малоэнергоемкой сырьевой шихты на сырье ТОО «Стандарт Цемент» с КН = 0,92,  п = 2,2;  КН=0,90, п=2,0,  с использованием тефритобазальтов, фосфорных, доменных, свинцовых шлаков в качестве железистой добавки.

Список использованной литературы

Основная литература

1 Классен В.К., Таймасов Б.Т. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов / Учебник.  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -265 с.

2 Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

3 Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента: уч. пособие: – Алматы: Эверо, 2015. –272с.

4 Таймасов Б.Т., Әлжанова А.Ж. Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы: оқулық.  – Шымкент: «Экспресс-печать», 2013. - 382 б.

5 Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента: краткий курс лекций: учеб. пособие. –Белгород: Изд. БГТУ, 2012. -308 с.

6 Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в производстве цемента: монография /  В.К. Классен,; – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

7 Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов / Учебник.  - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

Дополнительная литература

8 Лугинина И.Г. Химия и химическая технология   неорганических  вяжущих веществ. В 2 ч. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2004. – Ч.1. –240с. Ч.2 – 199с.

9 Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология
вяжущих веществ.- М.: Высшая школа, 1980. - 472 с.

10 Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технология
вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1973. - 504 с.

11 Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 303с.

12 Таймасов Б.Т., Имангулов Р.И. Лабораторный практикум по дисциплине ХТВМ.  Часть 1: учеб. пособие. – Шымкент:  Изд-во ЮКГУ, 2005. – 59 с.

13 Карибаев К.К. Поверхностно-активные вещества в производстве вяжущих материалов. - Алма-Ата: Наука, 1980.-336с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №5

Тема занятия: МЕТОДЫ снижения  влажности сырьевых цементных шламов при введении комплексных разжижающе-минерализующих добавок

Цель работы: Ознакомить магистрантов с методами снижения  влажности сырьевых цементных шламов

План занятия

- Изучить методы расчета и подбора составов сырьевых шламов.

- Изучить методы определения текучести шламов.

- Изучить методы методы снижения  влажности сырьевых цементных шламов при введении  комплексных разжижающе-минерализующих добавок.

Краткие теоретические сведения

1.Свойства  сырьевых  шламов

Цементный   сырьевой   шлам   является   полидисперсной,   полиминеральной системой,  в  которой  твердая  фаза  представлена  частицами  известняка,  кварца, глины  и  других  материалов,  а  жидкая – водой.  Влажность  шламов  в   зависимости  от  природы  сырьевых  материалов  колеблется  в  пределах  35…50 %.  Размер   частиц   твёрдой   фазы   изменяется   в   пределах  от  1 до 100 мкм  и  более.

Грубодисперсная   фаза   составлена   обычно   кварцем,   известняком,   полевым  шпатом,  а   тонкодисперсная  -  глинистыми   минералами,  гидратами   двуокиси кремния,  оксидами  алюминия,  железа  и  другими.

Известняково-глинистый сырьевой  шлам состоит  из   крупных  гидратированных  частиц,  приближающихся  по  своему  строению  к  коллоидным  частицам.    Основой  является  твёрдое  ядро,  представляющее  собой  зерно  известняка или  кварца.  На  поверхности  этих  частиц,  заряженных,  как  правило,  отрицательно, адсорбируются  из  водного  солевого  раствора  молекулы  воды  и  катионы  различных   металлов   натрия,   калия,  кальция,  магния.    К  поверхности   твёрдого ядра  могут  притягиваться  также  расположенные  поблизости  мельчайшие  частицы  гидроксидов  железа, алюминия  и  других  веществ.  Этот  слой  является первичным  слоем  противоионов  на  ядре  (рисунок 1). Вокруг  этой  частицы  располагаются  более  мелкие кристаллы  глинистых  минералов  и  других  веществ,  анионы,  диполи  воды.  Этот  слой  называют  диффузионным  и он  поддерживает  общую электронейтральность  коллоидной  частицы.

Вода,  адсорбирующаяся  на  поверхности  ядра  в пределах  4…40 своих  молекулярных  слоев  (от 1 до 10 нм),  является  нежидкой. Пленка  нежидкой  воды, входящей  в  диффузный  слой,  обладает  свойствами  псевдотвёрдого  тела.  Она  не способна  увеличивать  текучесть  шлама.  Значительная  часть  воды  в диффузном слое  является  капиллярной,  а  остальная  её  часть – капельно – жидкой.

|  | Рисунок 1 - Схема строения крупной гидратированной частицы (агрегата) известняково-глинистого сырьевого шлама: 1-кристаллическая решётка ядра; 2- адсорбционный слой; 3- диффузионный слой; 4- отрицательно заряженные глинистые частицы в диффузионном слое; 5 - положительно заряжённые частицы гидроксида алюминия, контактирующие с поверхностью ядра |
| --- | --- |

В  структуре   известняково – глиняного   шлама  (рисунок 2)  избыточная   вода располагается  в  пространстве   между   агрегатами,   образуя   водные   прослойки различной  толщины.  Считают,  что  максимум  подвижности  (текучести)  шлама соответствует  максимальной  толщине  диффузного  слоя.

|  | Рисунок 2 - Схема структуры известняково-глиняного сырьевого шлама: 1-ядро; 2- диффузная оболочка; 3- воздушные поры; 4- вода |
| --- | --- |

На  цементных  заводах  в  зависимости  от свойств  сырьевых  материалов готовится  шлам  оптимальной  влажности  и  текучести.  Влажность  шлама  зависит от природы  сырья  и  тонкости  помола.  Минимальная  влажность  шлама  определяется  текучестью,  необходимой  для  транспортирования  суспензии  по  наклонным желобам  и  трубам. Излишняя  влага  в шламе  увеличивает расход  тепла на обжиг клинкера.  Так,  при  мокром  способе  производства  35…40 % тепла  затрачивается на  нагрев и испарение влаги из  шлама. Установлено,  что  каждый  процент снижения  влажности  шлама  при  сохранении  заданной  текучести,  уменьшает  удельный  расход  топлива  на  1…1,5 %  и  увеличивает  производительность  печи  примерно  на  1,5 %.

Текучесть  шлама  определяется  с  помощью  текучестемера  Негинского (текучестемер  МХТИ – ТН-2).  Величина  текучести  составляет  обычно  50…70  мм.

Повышенное количество  воды  в  сырьевом шламе  влечёт за собой  перерасход топлива  на  обжиг  клинкера,  снижает  производительность  вращающихся печей. Снизить   влажность   шлама  можно  путём   механического   обезвоживания   или введением  химических  добавок-разжижителей.  Добавки  вводят  в  мельницы при помоле  сырья.

В  качестве  добавок-разжижителей  чаще  всего  используют поверхностно-активные  вещества (ПАВ)  и  неорганические  электролиты.  К  поверхностно - активным   веществам  относятся  многие  органические  соединения: жирные  кислоты  и  их  соли,  сульфокислоты и  их  соли,  спирты,  амины и  др.

Характерной  особенностью  строения  молекул  ПАВ  является  дифильность, т.е. наличие  полярной  группы  и  неполярного  углеводородного  радикала.  Гидрофильная  группа  (-СООН, -ОН, -NО2, -NН2, -СОН, -SО3Н )  обусловливает  сродство ПАВ к воде,   неполярным  углеводородным  радикалом являются   углеводородные   алифатические  или  ароматические   радикалы различной  длины.  Молекулы  ПАВ  избирательно  адсорбируются  поверхностью жидкости  или  твёрдого  тела  и  снижают  поверхностное  натяжение.

Наиболее  эффективный  метод  снижения  влажности  шламов  при  сохранении их   текучести – это  химическая   обработка   добавками – понизителями   вязкости - разжижителями.

Органические  добавки  в  зависимости  от  характера  поверхностно – активных групп,  обусловливающих  их  разжижающее  действие,  делятся  на  4  класса:

1) добавки  с  преобладающим  влиянием  SО3Н – групп (лигносульфонатные  разжижители  и  разжижители  на  основе  сульфокислот  и  их  солей);

2)  добавки  с  преобладающим  влиянием  ОН-групп  (фенолсодержащие,  танинсодержащие,  гуматсодержащие  разжижители,  а  также  отходы  сахарной  промышленности);

3)  добавки  с совместным  влиянием  -SО3Н  и  ОН – групп  и  ионов  металлов (щелочные  соли  органических  и  кремнийорганических  кислот, композиции  органических  и  неорганических  соединений);

4)  мылосодержащие  добавки.

П.А. Ребиндер  разделил  разжижители  на  3  класса: органические  ПАВ, неорганические  электролиты  и  смесь  добавок  1 и 2  классов.  Механизм  разжижающего  действия  неорганических  электролитов  заключается  в  декоагулирующем действии  одновалентных  ионов  в  сырьевом  шламе.  При  этом  одновалентные ионы  Na+,  К+  замещают  двухвалентные  ионы  Са2+  и  образуется  рыхлая  коагуляционная  структура  с  ослабленными связями  в  местах контактов. Подвижность, текучесть  системы  вследствие  этого  резко  увеличивается.

ПАВ  оказывают  стабилизирующее  действие  на  систему  в  целом,  разрушают структурный  каркас,  обеспечивая  разжижение.  При  введении  ПАВ,  молекулы его  адсорбируются  полярными  активными  группами  на  поверхности  частиц  с вытеснением  молекул  воды  с  поверхности  вещества.  Такая  адсорбция  препятствуют  образованию  прочной  водной  плёнки  (адсорбционный  слой).  Диффузная  оболочка  вокруг  частицы  шлама  становится  тоньше.  Освободившаяся вода  переходит  в   пространство   между   частицами   шлама,  уменьшает  трение  и вследствие  этого  происходит  повышение  текучести  системы.

Из  неорганических  разжижителей  наибольшее  применение  нашел  триполифосфат   натрия   ТПФН  (Nа5Р3О10),  который  при  дозировке   0,1…0,3 %   снижает влажность  шлама  на  5…7 %.  Сильное  разжижающее  действие  оказывают  на некоторые   шламы  сода,  жидкое   стекло,  поташ (К2СО3),  углещелочной   реагент (УЩР).

Из  органических  добавок  наиболее  перспективны  лигносульфонаты технические (ЛСТ) (прежнее название  сульфитно – дрожжевая  бражка (СДБ).

Оборудование, приборы и технические средства: Сырьевые материалы и отходы производства, сухой шлам, фарфоровые чаши, технические весы, стеклянные стаканы, ложка, пипетка, бюретка, шпатель, штангенциркуль, сушильный шкаф лабораторный, смеситель лабораторный, разновесы, добавки суперпластификаторов PCI 41A, PCI 42A, разжижители и минерализаторы NaF,  Na2SiF6.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Задача 1. Рассчитать количество воды необходимой для приготовления шлама ТОО «Састобе Технолоджис»  с влажностью 34; 36; 38 и 40 %.  Определить текучесть шлама при указанной влажности с помощью текучестемера МХТИ  ТН-2. Нарисовать график зависимости текучести указанных шламов от влажности.

Методика  проведения  работы

Текучесть  шлама  определяется  с  помощью  текучестемера  Негинского (текучестемер  МХТИ – ТН-2).  Величина  текучести  составляет  обычно  50…70  мм.

1. Отвешивается навеска исходного шлама.

2. К этому шламу прибавляется вычисленный объём разжижителя.

3. Сразу же прибавляется из бюретки вычисленный объём воды.

4. Производится тщательное перемешивание в течение 1мин.

5. Пробу оставляют стоять на 10 мин. Необходимость соблюдения этого срока обусловлена, тем, что процесс разжижения происходит в течение некоторого   промежутка   времени,   неодинакового   для   разных разжижителей. Наиболее важно получить разжижение в первые 5мин.

6. Затем шлам перемешивается в течение 0,5 мин, после чего сразу производится определение «текучести».

Порядок оформления отчетов и их защита:

Отчет оформляется в следующем порядке:

Результаты опытов следует вносить в сводную таблицу по следующей форме:

| Влажность шлама, % | Текучесть шлама в мм расплыва конуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без разжижителя | Дозировка разжижителя, % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

По данным таблицы можно построить график зависимости текучести шлама от концентрации разжижителя. На оси абсцисс наносится концентрация добавки, по оси ординат – текучесть шлама.

Второй вариант. Данные из таблицы наносятся на график, где на оси абсцисс откладывается заданное количество воды в шламе (через каждые 2%), а по оси ординат - диаметр расплыва конуса в миллиметрах. Получается кривая, характеризующая изменение реологических свойств шлама по мере увеличения в нём воды. Таких кривых на один график наносится несколько, соответственно числу изученных дозировок разжижителя.   С помощью графика можно легко установить ту влажность шлама, которая обеспечивает  его нормальную текучесть при добавке интересующего разжижителя в том или ином количестве. Для этого на графике проводится горизонталь, соответствующая расплыву конуса для шлама нормальной текучести без добавки разжижителя. Опуская из точек пересечения этой горизонтали с отдельными реологическими кривыми перпендикуляры у оси абсцисс, мы читаем на этой оси искомое содержание воды.

Согласно этим данным строится график, изображающий зависимость влажности шлама от дозировки разжижителя при одинаковой (нормальной) текучести.

Контрольные вопросы

1.Цель работы.

2.Какие ПАВ используются для разжижения шлама?

3.Каков механизм действия разжижителей шлама?

4.Экономическая целесообразность снижения влажности шлама.

5.Влияние однородности шлама или муки на процессы клинкерообразования.

6.Виды и дозировка разжижителей шлама.

7.Как определяется текучесть  сырьевого шлама и для чего?

Задания к СРМ

Ι. Вариант (простой). Определить текучесть сырьевых шламов ТОО «Састобе Технолоджис» при введении 0,1;  0,3;  0,5; 1,0 % соды, поташа, NaF,  Na2SiF6, ТПФН, лигносульфоната технического (ЛСТ) и комплексных добавок ПАВ + электролит.

ΙΙ. Вариант (средней сложности).  Нарисовать график и установить зависимости текучести указанных шламов от дозировки разжижителей.

ΙΙΙ. Вариант (сложный).  Привести текучесть сырьевых шламов ТОО «Састобе Технолоджис» при введении   0,3;  0,5; 1,0 % соды, поташа, ТПФН, 0,1;  0,3% лигносульфоната технического (ЛСТ) к стандартной текучести, равной 60 мм путем уменьшения количества воды и определить величину снижения влажности шлама при сохранении заданной текучести 60 мм.   Нарисовать график и установить зависимости влажности указанных шламов от дозировки разжижителей.

Список использованной литературы

Основная литература

1 Классен В.К., Таймасов Б.Т. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов / Учебник.  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -265 с.

2 Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

3 Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента: уч. пособие: – Алматы: Эверо, 2015. –272с.

4 Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов /Учебник.- Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

5 Таймасов Б.Т. Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы пәні бойынша лабораториялық нұсқау: оқу құрал. - Шымкент, ОҚМУ баспасы, 2007. – 157б.

Дополнительная литература

6 Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 303с.

7 Таймасов Б.Т., Имангулов Р.И. Лабораторный практикум по дисциплине ХТВМ.  Часть 1: учеб. пособие. – Шымкент:  Изд-во ЮКГУ, 2005. – 59 с.

8 Карибаев К.К. Поверхностно-активные вещества в производстве вяжущих материалов. - Алма-Ата: Наука, 1980.-336с.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №6

Тема занятия: Влияние модульных характеристик, тонкости помола сырьевой шихты, температуры и продолжительности обжига на усвоение СаО свободной и процессы спекания клинкера

Цель работы: Ознакомить магистрантов с методами помола сырья, приготовления сырьевых шихт, формования таблеток, лабораторного обжига клинкеров, определения качества обжига клинкера по содержанию СаО свободной и микроструктуре клинкера.

План занятия

- Изучить методы лабораторного обжига клинкеров.

- Изучить влияние модульных характеристик, тонкости помола сырьевой шихты, температуры и продолжительности обжига на усвоение СаО свободной и процессы спекания клинкера

Краткие теоретические сведения

Клинкер это продукт обжига до спекания тонкоизмельченной, тщательно откорректированной и гомогенизированной сырьевой смеси, обеспечивающей преимущественное образование высокоосновных силикатов, алюминатов и алюмоферритов кальция.  Клинкер представляет собой округлой формы окатанные спеченные гранулы размером 5…50 мм. Качественно обожженный клинкер имеет черный цвет. Размер гранул клинкера зависит от состава

сырьевой смеси, температуры и продолжительности обжига, количества жидкой фазы.

Как пережог, так и недожог снижают качество клинкера и цемента. При недожоге образуется «горчица» с высоким содержанием свободной СаО, при пережоге происходит чрезмерное спекание клинкера, кристаллы минералов вырастают до больших размеров, что снижает гидратационную активность, приводит к перерасходу топлива, ухудшению размалываемости клинкера.

Объемная масса клинкера  характеризует степень спекания, от которой зависит качество цемента. Температура и длительность обжига при этом оказывают большое влияние на пористость, а следовательно, и на объемную массу.

Качество обжига портландцементного клинкера на цементных заводах оценивают по содержанию СаО свободной, по массе (весу) литра клинкера, который может колебаться от 1200 г/л  до 1750 г/л.  Низкая объемная масса (вес литра), равная 1200…1400 г/л, свидетельствует либо о недожоге, либо об образовании в печи мелкого пылевого клинкера более низкого качества. Масса литра клинкера выше 1700 г/л является признаком пережога клинкера, связанного с перегревом футеровки, преждевременным износом огнеупора и перерасходом топлива. Оптимальная  масса  литра клинкера устанавливается опытным путем на заводе и находится в пределах 1450…1650 г/л.

При обжиге цементного клинкера иногда в силу ряда причин часть оксида кальция не усваивается и остается в виде так называемой «свободной извести». Полнота усвоения СаО зависит от состава сырья и режима обжига. Так, при высоком коэффициенте насыщения обжигаемого материала, КН = 0,94 и выше, грубом помоле и плохом перемешивании сырья, повышенном содержании щелочных соединений в нем, а также при недостаточно высокой температуре и малой продолжительности обжига в клинкере может оставаться не связанная известь.

В промышленных условиях клинкер обжигается при температуре 1450оС, продолжительность обжига при этой температуре составляет 20…40 минут.

При затворении цемента водой происходит гидратация клинкерных минералов и свободной извести.

Известь, при гидратации по уравнению СаО + Н2О =	Са(ОН)2, увеличивается в объеме почти в два раза. Оксид кальция - СаО обожженная в известковых печах при температуре 1000-1100оС гасится в течение 15…20 минут. В отличие от извести, полученной в известковых печах при 1000-1100оС, свободная СаО, присутствующая в клинкере, обжигалась при температуре 1450оС и поэтому является «намертво обожженной», гасится в течение длительного времени, иногда по истечении нескольких месяцев и лет. Поэтому, если содержание такой извести в цементе более 1…2 %, она реагирует с водой уже после того,  как цементное тесто схватилось и затвердело.  Возникшие в этих условиях большие внутренние напряжения в бетоне могут разрушить сооружение из-за неравномерности изменения в объеме цемента.

Согласно ГОСТ цемент должен выдержать испытание на равномерность изменения объема. Неравномерность изменения объема может быть вызвана следующими причинами:

- Гидратацией свободного СаО, если его содержание превышает 1,5…2 %. Такая известь, гасясь в уже затвердевшем цементе, обуславливает возникновение напряжений. Хотя сумма объемов исходных СаО и воды больше объема гашеной извести, однако частички Са(ОН)2 растут в одном направлении, вызывая расширение на 95,5% объема исходного СаО;

- Гидратацией  МgO, выделяющегося в  виде кристаллов периклаза;

- Образованием в твердеющем цементе высокосульфатной формы гидросульфоалюмината кальция при избыточном введении гипса.

Для определения неравномерности или равномерности изменения объема цемента по методике ГОСТ приготавливают цементные лепешки и через 1 сут их кипятят в воде. Если лепешки не растрескались, не искривились, не появилась сетка мелких трещин, то цемент считается выдержавшим испытание и в журнале записывают – «выдержал».

Оборудование, приборы и технические средства: Сырьевые материалы, истиратель дисковый ИД-200, вибромельница СВМ-4, прессе ПГМ-100МГ4, заформованные таблетки, тигли, высокотемпературная электропечь КНР, щипцы, защитные очки, рукавицы, фарфоровые чаши, технические весы, стеклянные стаканы, ложка, пипетка, бюретка, шпатель, штангенциркуль, сушильный шкаф лабораторный, смеситель лабораторный, разновесы.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Методика  проведения  работы.

1. Для приготовления сырьевой  шихты по результатам расчета  сырьевой смеси (таблица 4 лабораторная работа № 1, стр. 12) по компонентному составу  приготавливается сырьевая смесь, например, отвешивают 79,57 г известняка, 18,56 г глины и 1,91г огарок, предварительно перемешивают, затем переносят в банку или колбу с резиновыми пробками и тщательно гомогенизируют в течение 30 минут в механической мешалке. Сырьевые компоненты предварительно должны быть измельчены в истирателе дисковом ИД-200, затем в вибромельнице СВМ-4 до остатка на сите № 008 10-15 %. Остаток на сите определяется с помощью вибросита ПЭ -6700.

2. К полученной сухой сырьевой смеси в количестве 100 г добавляют 12-14 г воды и тщательно перемешивают шпателем до получения однородной массы.

3. С  помощью специальной пресс-формы прессуют образцы-таблетки диаметром 20-25 мм и высотой 15-20 мм под давлением 20 МПа на прессе ПГМ-100МГ4, таблетки маркируют и подсушивают при температуре 80-90 оС.

4. Отформованные таблетки укладывают на специальные подставки (поддоны) из хромомагнезита или в алунитовые тигли и помещают в высокотемпературную электрическую (КНР) (газовую) печь и обжигают по заданному режиму, например подъем температуры до 1400-1450 оС в течение 2-2,5 час, выдержка при этой температуре в течение 20 или 30 минут, затем при температуре около 1200 оС образцы быстро вынимают из печи и резко охлаждают на воздухе (можно просто опрокинуть на чистый цементный пол, если таблетки немного сварились или прилипли друг к другу то надо их разъединить для быстрого охлаждения).

5. Качество обжига определяют по количественному содержанию свободной СаО в клинкере этилово-глицератным методом.  Качественный анализ можно выполнить с помощью микроскопа и реактива Уайта. Методики имеются в лабораторных практикумах по ХТВМ  Бутта Ю.М. и Тимашева В.В. или Таймасова Б.Т.  Если содержание СаО свободной не превышает 1 – 2 % то обжиг считается завершенным, а клинкер качественным.  Если содержание СаО свободной превышает 1-2 %, то таблетки необходимо обжигать при более высоких температурах, либо подобрать более легко обжигаемые сырьевые смеси с более низким КН и силикатным модулем, либо вводить минерализующие добавки в количестве 0,5 – 2 % (CaF2, NaF, Na2SiF6,  CaCl2, фосфогипс и др.), облегчающие процесс обжига клинкера и ускоряющие процесс связывания СаО в клинкерные минералы.

6. Для изучения влияния температуры обжига на кинетику усвоения СаО назначают обжиг при температурах 1100, 1200, 1300, 1400, 1450 оС. Продолжительность обжига при максимальной температуре обычно назначается 20 – 30 минут, примерно такое время материал находится в зоне спекания вращающейся печи.

Для определения влияния величины коэффициента насыщения, модулей на процессы клинкерообразования приготавливают сырьевые смеси с различным КН, п и р и изучают  усвоение СаО при различных температурах обжига.

Для определения влияния тонкости помола шихты на процессы клинкерообразования приготавливают сырьевые смеси с различной  тонкостью помола: например с остатком на сите №008  5; 8; 10; 15; 20 %  и изучают кинетику усвоения СаО при различных температурах и продолжительности обжига.

7. При разработке и изучении энерго- ресурсоберегающих составов сырьевых смесей с использованием отходов промышленности, нетрадиционного сырья (базальты, тефритобазальты, диабазы и др.), минерализаторов обжига важно определить насколько понижается температура (продолжительность) обжига клинкера для полного усвоения СаО.  В этом случае назначают обжиг при температурах 1200, 1250, 1300,1350, 1400 оС.

8. Фактический минералогический состав, структуру  клинкера определяют петрографическим анализом. Для этого приготавливают аншлиф и исследуют под микроскопом, определяют содержание минералов, их структуру, размеры, равномерность распределения минералов по полю, пористость клинкера, размеры пор и т.д.

По полученным данным необходимо сделать вывод о спекаемости данных сырьевых смесей, о завершенности процессов клинкерообразования, о структуре и качестве полученного портландцементного клинкера.

Контрольные задачи

Задача 1. По результатам расчетов сырьевых смесей, выполненных в лабораторной работе № 2, составить следующие двухкомпонентные сырьевые шихты с КН = 0,8; 0,9;  0,95 с использованием нетрадиционного сырья и отходов (масса шихты 100 г):

- Известняк Састобе + тефритобазальт;

- Известняк Шымкентцемент + тефритобазальт;

- Известняк Стандарт Цемент + тефритобазальт;

Приготовленную шихту гомогенизировать путем перемешивания в мешалке в банке с резиновыми пробками в течение 30 мин.

Задача 2. По результатам расчетов сырьевых смесей, выполненных в лабораторной работе № 2, составить следующие трехкомпонентные сырьевые шихты с КН = 0,8; 0,9;  0,95; силикатным модулем п = 2,0;  2,5 с использованием нетрадиционного сырья и отходов (масса шихты 100 г):

- Известняк Састобе + лесс + тефритобазальт;

- Известняк Шымкентцемент + фосфошлак + тефритобазальт;

- Известняк Стандарт Цемент + лесс + тефритобазальт;

Приготовленную шихту гомогенизировать путем перемешивания в мешалке в банке с резиновыми пробками в течение 30 мин.

Задача 3. Из полученных сырьевых шихт отформовать  по 2 таблетки диаметром 20-25 мм и высотой 10-15 мм под давлением 20 МПа на прессе ПГМ-100МГ4. Таблетки высушить при температуре 90 – 100 оС в течение 1 часа.

Задача 4. Произвести обжиг таблеток в электрической печи при температурах 1200, 1300 и 1400 оС  в течение 20 – 30минут.

Задача 5. Определить содержание свободной СаО  в  обожженных спеках  этилово-глицератным методом.

Задача 6. Результаты исследований процессов усвоения СаО в двух- или трехкомпонентных сырьевых смесях в зависимости от температуры обжига и величины КН  изобразить в виде графика (рисунок 2) или диаграммы.

Задача 7. Определить фактический минералогический состав, структуру  клинкера петрографическим методом анализа. Для этого приготовить  аншлиф и исследовать под микроскопом, определить фактическое содержание минералов, их структуру, размеры, равномерность распределения минералов по полю, пористость клинкера, размеры пор и т.д.

По полученным данным сделать вывод о спекаемости данных сырьевых смесей, о завершенности процессов клинкерообразования, о структуре и качестве полученного портландцементного клинкера.

Порядок оформления отчетов и их защита.

Полученные данные вносят в таблицу по форме.

Таблица 1 - Влияние составов двухкомпонентных сырьевых смесей, КН и модулей, температуры обжига на процесс  усвоения СаО

| № сме си | Состав сырьевой смеси,% |  | КН | Модули |  | Содержание СаО свободной, %, при температуре обжига |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | карбидная известь | доменный шлак |  | n | p | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 1 | 50,22 | 49,78 | 0,70 | 2,58 | 5,74 | 19,96 | 7,04 | - | - |
| 2 | 55,04 | 44,96 | 0,80 | 2,51 | 5,38 | 20,50 | 9,60 | 2,56 | - |
| 3 | 59,15 | 40,85 | 0,90 | 2,56 | 5,05 | 24,28 | 13,12 | 6,72 | 2,24 |
| 4 | 61,00 | 39,00 | 0,95 | 2,55 | 4,90 | 31,56 | 13,92 | 7,04 | 4,16 |
| 5 | 62,38 | 37,62 | 0,99 | 2,55 | 4,80 | 35,41 | 17,04 | 9,60 | 5,76 |

Таблица 2 - Влияние составов трехкомпонентных сырьевых смесей на основе отходов промышленности, КН и модулей, температуры обжига на процесс  усвоения СаО

| № сме си | Состав сырьевой смеси,% |  |  | КН | Модули |  | Содержание СаО свободной, %, при температуре обжига |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | извест-няк | фосфор-ный шлак | тефритобазальт |  | n | p | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты расчетов сырьевых смесей в виде зависимости величины глиноземного модуля от силикатного можно выразить графически (рисунок 1).

Результаты исследований процессов усвоения СаО в двух- или трехкомпонентных сырьевых смесях в зависимости от температуры обжига и величины КН можно изобразить в виде графика (рисунок 2).

Рисунок 1 -  Зависимость величины глиноземного модуля от силикатного модуля в трехкомпонентных сырьевых смесях  «карбидная известь+доменный шлак+огарки»

Рисунок 2 - Усвоение СаО в двухкомпонентных сырьевых смесях «карбидная  известь+фосфорный  шлак» в зависимости от температуры и величины КН

Контрольные вопросы

- Что такое портландцементный клинкер? Что он собой представляет?

- Как можно визуально определить качество обжига портландцементного клинкера?

- Какова должна быть масса (вес) литра качественно обожженного клинкера?

- Как влияют на качество  портландцементного клинкера температура и продолжительность обжига?

- Как влияет температура обжига оксида кальция - СаО на скорость ее гашения? В чем разница между СаО обожженной в известковых печах при температуре 1100 оС, и СаО свободной в клинкере, обожженном при 1450 оС.

- Почему содержание  свободной СаО в клинкере не должно  превышать 1,5…2 %.

- Каковы могут быть причины недостаточного обжига клинкера и появления свободной СаО?  От каких факторов зависит полнота  усвоения СаО в клинкере?

- Как влияют состав сырья и режим обжига на усвоение СаО?.

- Как  определяют  количественное содержание свободной СаО в клинкере этилово-глицератным методом?

- Как влияют отходы промышленности фосфорные и доменные шлаки, нетрадиционное сырье (базальты, тефритобазальты, диабазы) на процессы обжига клинкера, температуру спекания, расход топлива?

11.Каковы могут быть причины неравномерности изменения объема цемента?

Список использованной литературы

Основная литература

1 Классен В.К., Таймасов Б.Т. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов / Учебник.  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -265 с.

2 Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

3 Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента: уч. пособие: – Алматы: Эверо, 2015. –272с.

4 Таймасов Б.Т., Әлжанова А.Ж. Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы: оқулық.  – Шымкент: «Экспресс-печать», 2013. - 382 б.

5 Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента: краткий курс лекций: учеб. пособие. –Белгород: Изд. БГТУ, 2012. -308 с.

6 Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в производстве цемента: монография /  В.К. Классен,; – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

7 Таймасов Б.Т. Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы пәні бойынша лабораториялық нұсқау: оқу құрал. - Шымкент, ОҚМУ баспасы, 2007. – 157б.

8 Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов /Учебник. - Шымкент: ЮКГУим.М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

Дополнительная литература

8 Лугинина И.Г. Химия и химическая технология   неорганических  вяжущих веществ. В 2 ч. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2004. – Ч.1. –240с. Ч.2 – 199с.

9 Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология
вяжущих веществ.- М.: Высшая школа, 1980. - 472 с.

10 Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технология
вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1973. - 504 с.

11 Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе: Учеб. для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2005. – 303с.

12 Таймасов Б.Т., Имангулов Р.И. Лабораторный практикум по дисциплине ХТВМ.  Часть 1: учеб. пособие. – Шымкент:  Изд-во ЮКГУ, 2005. – 59 с.

13 Планк Й., Таймасов Б.Т., Штефан Д., Хирш К., Жакипбаев Б.Е. Химия строительных материалов / Учебник. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -220 с.

Лабораторная работа №7

Тема занятия: Использование  горючих отходов при обжиге клинкера по мокрому способу производства

Цель работы: Исследовать влияние  дозировки горючих отходов на свойства сырьевого шлама, модульные характеристики клинкера, расход топлива при обжиге клинкера по мокрому способу производства.

План занятия

- Изучить химико-минералогический состав углеотходов.

- Изучить влияние углеотходов на текучесть и влажность сырьевых цементных шламов.

- Изучить влияние вида и дозировки  углеотходов на модульные характеристики сырьевой шихты для получения клинкера.

Краткие теоретические сведения

Для отходов, принятых в качестве топлива и (или) сырьевых материалов для цементной печи, необходимо учитывать калорийность отходов и количество минеральной части в отходах. Кроме того, должны учитываться объемы и категории отходов, а также их физический и химический состав, характеристики и загрязняющие примеси.

Для ввода топлива в цементную печь могут быть использованы различные точки питания. Эти точки также могут быть использованы для подачи топливных отходов. Способ питания печи топливом является очень важным, поскольку он может оказать влияние на выбросы в окружающую среду. При подаче топлива через главную горелку при прохождении через высокотемпературную зону печи происходит разложение отходов. При подаче топлива в другие точки температура и время пребывания зависят от конструкции печи и ее эксплуатации.

При мокром способе производства наиболее рациональный вариант применения материалов, содержащих горючие вещества, - совместный помол техногенного продукта с традиционными сырьевыми компонентами. В этих условиях достигается заданный стабильный химический состав шлама, так как при совместном помоле сырьевых компонентов и топливосодержащих техногенных материалов корректировка производится традиционным способом.

Теплотехнические расчеты и испытания, проведенные на ОАО «Уралцемент», ЗАО «Осколцемент», ЗАО «Белгородский цемент» и ЗАО «Углегорск-цемент», показали, что каждый процент введенной в шлам горючей массы в зависимости от ее характеристик, обеспечивает экономию около 8,5 кг у.т./т клинкера. При введении выгорающих добавок в шлам необходимо повысить коэффициент избытка воздуха в факельном пространстве, что приводит к снижению температуры горения. Для обеспечения необходимой температуры факела для спекания клинкера в сырьевую смесь можно вводить до 3 % выгорающей добавки. Это позволит заменить до 45 кг у.т./т клинкера ценного форсуночного топлива на горючие отходы.

Установлено, что углеотход не повышает оседаемость сырьевого шлама и снижает его влажность на 1...5 %. Число пластичности шлама при введении углеотходов увеличивается, что способствует лучшей гранулируемости шлама и более высокой прочности гранул. Однако шлам склонен при длительном хранении к расслоению с концентрацией углистого вещества в верхнем слое бассейна. Совместный помол углеотходов с известняком в сырьевых мельницах снижает расход электроэнергии на 10 %. Это обусловлено тем, что каменный уголь является интенсификатором помола, ослабляет электрические силы между частицами, кроме того уголь не смачивается водой и гидрофобизирует твердые частицы сырьевой шихты. Благодаря гидрофобизации предотвращается слипание и коагуляция частиц, что способствует снижению водопотребности шлама.

При использовании углеотходов незначительно возросла температура отходящих газов и пылеунос, содержание СО в отходящих газах практически не изменялось. Улучшилось образование и сохранение обмазки в зоне спекания, что продлевает срок службы футеровки. Выгорание остаточного угля происходит при температуре 350...800 °С, что создает предпосылки дли лучшей термообработки сырьевой шихты в подготовительных зонах, удельный расход топлива снижается до 15 %. Более пористый клинкер имеет повышенную размалываемость, что снижает до 10 % удельный расход электроэнергии на помол цемента в мельницах.

Введение угля в сырьевую шихту возможно только при полном его выгорании при прохождении шихты через печь. Если не обеспечить полного выгорания топлива, то в зоне спекания формируется восстановительная среда, в которой диоксид углерода восстанавливается до оксида углерода, резко повышая пожаро- и взрывоопасность технологического процесса. Уголь, поступающий в шихту, в процессе термической обработки в печи выделяет летучие вещества, остающаяся обогащенная углеродом часть является коксовой составляющей. Летучая составляющая углистого вещества представлена на 80...90 % смесью водорода с метаном в соотношении примерно 2:1, около 3 % других углеводородов, до 5...6 % оксида углерода, и могут присутствовать негорючие газы - азот, кислород, диоксид углерода. Полнота сгорания углерода в шихте может контролироваться по содержанию CO в отходящих газах, при полном сгорании СО в отходящих газах практически отсутствует.

Кузнецова Т.В. и др. использовали на Руставском цементном заводе отходы углеобогащения, содержащие 20...30 % равномерно распределенных углистых включений с теплотой сгорания 22,6...24,3 МДж/кг (5400...5800 ккал/кг). Полученные клинкера обладали значительно более высоким качеством при снижении затрат форсуночного топлива на обжиг.

Трухин Н.М. и др. показали, что применение отходов обогащения Карагандинских углей в качестве сырьевого компонента для получения клинкера позволяет снизить удельные затраты энергии на помол сырья на 15...20 %, снизить влажность сырьевого шлама на 2...3 %. Температура декарбонизации шихты с углеотходами снижалась на 15°С, а температура появления жидкой фазы - на 20 °С. Углеотходы в составе сырьевой смеси ускоряли процесс клинкерообразования, кристаллизация клинкерных минералов отчетливая. Пористость спеков повышалась с 30 до 40 %, что облегчало помол цемента. Активность цемента возросла на 1,0...3,1 МПа,  расход технологического топлива снизился на 8... 30 %.

При введении 10...12 %  отходов углеобогащения Коркинского угольного разреза в состав сырьевой шихты на Сухоложском и Коркинском цементных заводах снижалась влажность шлама, повышалась тонкость помола сырья и производительность мельниц, в печи образуется хорошая обмазка. При обжиге шлама, содержащего 1,47 % горючего вещества, в печах 5x185 м расход топлива снизился на 11,3 %, обмазка в зоне обжига держалась устойчиво, клинкер обладал высокой прочностью, качество клинкера не ухудшалось.

Таким образом, наличие топливо содержащего компонента в сырьевой шихте повышает качество шлама, создает условия для экономии топлива и повышения производительности помольного и печного оборудования.

Исследования В.К.Классена, И.Н.Борисова и др.,  расчеты и испытания показали, что на печах с колосниковыми холодильниками теплопотери с клинкером обычно составляют не более 300 кДж/кг клинкера и можно с гарантией вводить до 3,5 % выгорающей добавки с углеотходами Коркинского разреза, что обеспечит экономию ~ 50 кг условного топлива на 1 тонну клинкера. Следовательно, для печи 4x150 м максимальная концентрация горючей составляющей в шламе может составить 3,15 %.

Таким образом, исследования теплотехнических параметров работы вращающихся печей показывают, что допустимая концентрация добавки зависит от состава и свойств горючей массы, коэффициента избытка воздуха и теплового КПД холодильника. Так, для условий ЗАО «Уралцемент» максимальная концентрация горючей части углеотходов на печах с колосниковым холодильником составляет 3,8 %, а с рекуператорным 3,15 %. При соответствующем вводе углеотходов можно сэкономить технологическое топливо соответственно на 55 и 48 кут/т клинкера.

Отходы угледобычи состоят из глинистых, карбонатных и других распространенных минералов и углерода. Химический состав минералов близок к составу сырьевой смеси для получения цементного клинкера. Углерод, содержащийся в отходах, способствует интенсификации процесса помола сырьевых материалов, снижению удельного расхода электроэнергии на измельчение, выделению дополнительного тепла, и соответственно, экономии топлива и энергосбережению при обжиге клинкера. Отходы угледобычи представлены, в основном, глинистыми минералами (галлуазит, каолинит, монтмориллониты и др.), кварцем, полевыми шпатами, кальцитом, горючими включениями.

При содержании более 3,8 % горючей массы или низком коэффициенте избытка воздуха летучие вещества, выделяемые при нагреве углистых частиц в зоне пониженных температур при недостатке кислорода, уносятся с отходящими газами в запечные устройства. В результате этого в электрофильтрах могут создаваться взрывоопасные условия.

Промышленные испытания на печах 5х185 м показали, что в  зоне спекания в случае неполного выгорания угля возможны восстановительные условия, при которых в клинкере появляется оксид железа (II), внедряющийся в структуру алита. Вследствие этого алит  становится нестабильным, особенно при длинной зоне охлаждения, что вызывает ухудшение качества цемента. Это также ограничивает содержание углеотходов в сырьевой шихте и требует обеспечения повышенного избытка воздуха при обжиге во вращающихся печах. Следовательно, количество углеотходов в сырьевой шихте для производства цементного клинкера должно быть установлено после тщательной экспериментальной проверки в промышленных условиях.

Оборудование, приборы и технические средства: Углеотходы ленгерских шахт, сырьевой шлам, известняк, лесс, огарки, истиратель дисковый ИД-200, лабораторная мельница шаровая или вибромельница,  сито №02 и 008, технические весы, текучестемер ТН-2.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Задание 1. Размолоть известняк састюбинский, лесс, отходы угледобычи ленгерских шахт до остатка на сите №008   10-12 %.

Задание 2. Выполнить расчет сырьевой смеси при полной и частичной замене лесса на отходы угледобычи ленгерских шахт при КН = 0,9; 0,92 и при различных п = 2,0; 2,2; и др. по данным химического состава, приведенным в таблице 1.

Задание 3. Приготовить сырьевые шихты и определить текучесть шлама при влажности 34; 36; 40 %. Установить, как влияют углеотходы на текучесть и влажность сырьевого шлама.

Сделать выводы по работе.

Таблица 1 – Химический состав сырья и углеотходов

| Материал | Химический состав, масс.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 |  | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | ппп |  | сумма |  |
| Сырье ТОО «Састобе Технолоджис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 4,78 |  | 1,11 | 0,35 | 53,24 | 0,28 | 0,1 | 40,14 |  | 100,00 |  |
| Лесс Састобе | 54,36 |  | 14,1 | 4,85 | 9,76 | 4,06 | 0,27 | 12,6 |  | 100,00 |  |
| Огарки | 14,46 |  | 4,01 | 58,07 | 1,30 | - | 3,19 | 18,96 |  | 100,00 |  |
| Отход угледобычи | 57,28 |  | 10,94 | 2,08 | 3,31 | 0,72 | 0,81 | 24,85 |  | 100,00 |  |

Порядок оформления отчетов и их защита.

Полученные данные вносят в таблицу по форме.

Таблица 2 – Влияние углеотходов на текучесть и влажность шлама

| Состав шихты, % |  |  |  | КН | п | Текучесть шлама, мм | Влажность шлама, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| извес тняк | лесс | угле отходы | огарки |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

1.Как влияют углеотходы на процессы обжига клинкера и удельный расход топлива?

2.Как влияют углеотходы на влажность сырьевых цементных шламов?

3. Почему содержание  углеотходов в составе сырьевой шихты ограничивается? 4.Что происходит в зоне  спекания печи в случае неполного выгорания угля?

5. Как это влияет на содержание и структуру алита?

6.В чем заключается положительное влияние при использовании углеотходов?

7. Как влияют углеотходы на свойства сырьевого шлама и  его влажность?

Список использованной литературы

Основная литература

1 Классен В.К., Таймасов Б.Т. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов / Учебник.  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -265 с.

2 Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

3 Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента: краткий курс лекций: учеб. пособие. –Белгород: Изд. БГТУ, 2012. -308 с.

4 Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в производстве цемента: монография /  В.К. Классен,; – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

5 Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов /Учебник. - Шымкент: ЮКГУим.М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

Дополнительная литература

6 Лугинина И.Г. Химия и химическая технология   неорганических  вяжущих веществ. В 2 ч. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2004. – Ч.1. –240с. Ч.2 – 199с.

7 Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технология
вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1973. - 504 с.

# 8 Таймасов Б.Т. Отчет по теме №339 от «13» мая 2016 г. 4218/ГФ4 «Исследование  низкотемпературных  процессов  клинкерообразования в сырьевых смесях из нетрадиционного сырья и отходов промышленности с целью создания ресурсосберегающей технологии специальных сульфатостойких и дорожных цементов». – Шымкент. – 2016.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №8

Тема занятия: Влияние вида и дозировки  интенсификаторов помола  на дисперсные характеристики цементов и удельный расход электроэнергии

Цель работы: Исследовать влияние вида и дозировки  интенсификаторов и суперпластификаторов на процессы помола портландцементных клинкеров, на дисперсные характеристики цементов и удельный расход электроэнергии на измельчение цемента.

План занятия

1.Изучить механизм интенсифицирующего действия ПАВ на процессы помола цемента.

2.Изучить влияние вида и дозировки  интенсификаторов на процессы помола портландцементных клинкеров, на дисперсные характеристики цементов и удельный расход электроэнергии на измельчение цемента.

Краткие теоретические сведения

Тонкий размол клинкера с добавками является важным заключительным процессом получения портландцемента.

Клинкерное зерно представляет собой поликристалл, разрушение которого может быть хрупким, пластическим или смешанным. Кристаллы клинкера являются ионно-ковалентными с фиксированными в пространстве связями, для которых характерно хрупкое разрушение.

Клинкерные минералы по микротвердости располагаются в следующий ряд: С4АF   C2S   С3А  С3S. Наиболее хрупким минералом является алит, а наименее – белит и С4АF.

В реальных клинкерах микротвердость зависит от многих факторов. Так,  у клинкеров с более мелкими кристаллами она несколько выше. В крупных кристаллах алита микротвердость падает от центра к границам зерна, что  объясняется условиями кристаллизации. Гранулы клинкера не являются  абсолютно плотными телами. Пористость гранулы составляет 17…26 %, поры  бывают разного диаметра — от мелких (до 30 мкм) до крупных (свыше 200  мкм). При приложении нагрузки к грануле сначала от выколки проходит трещина через наиболее крупные поры, разрушая гранулу. При дальнейшем  разрушении количество дефектов уменьшается и для дробления гранулы  приходится прикладывать большие усилия (рисунок 1).

Процесс тонкого измельчения можно разбить на 3 этапа. На 1 этапе  сопротивляемость размолу невелика и зависит в основном от пористости гранул. Разрушение на этом этапе происходит по границам фаз и удельная поверхность  растет пропорционально расходу электроэнергии. На участке II  сопротивляемость возрастает. Здесь она зависит от микроструктуры и фазового состава клинкера, на этом этапе происходит измельчение отдельных кристаллов. Рост удельной поверхности замедляется. Этап  III характеризуется экспоненциальным ростом сопротивления размолу из-за агрегирования частичек и налипания их на рабочие поверхности мелющих тел и бронефутеровки.  Минералогический состав клинкера оказывает существенное влияние на его размолоспособность. С увеличением в клинкере количества белита и алюмоферрита сопротивляемость размолу увеличивается (рисунок 2).

Возрастает сопротивляемость размолу также в клинкерах с повышенным содержанием МqО, FеО и щелочей.

| Расход электроэнергии, кВт·ч/т Удельная поверхность, Sуд, м2/г |  |
| --- | --- |
| Рисунок 1- Зависимость сопротивляемости клинкера размолу (по расходу электроэнергии) от удельной поверхности | Рисунок 2- Зависимость коэффициента размалываемости К клинкера от содержания С2S |

Размалываемость материала оценивают по коэффициенту размалываемости, представляющему отношение времени, необходимого для  размола кварца, ко времени, необходимому для размола данного материала до той же степени дисперсности:

К =  кв /  мат                             (1)

где   кв – продолжительность помола кварца;

мат - продолжительность измельчения исследуемого материала.

Этот коэффициент может колебаться в довольно широких пределах. Так, по данным Гипроцемента, для клинкера вращающихся печей он составляет 0,67…1,41, для клинкера шахтных печей 1,64…2,50. Тонкость помола портландцемента характеризуется по остаткам на ситах с размером ячеек в свету 0,08, а иногда и 0,06 мм.  На заводах иностранных фирм используют сито № 009.

Более точной является характеристика тонкости помола по удельной поверхности цемента, которую  определяют методом фильтрации воздуха через слой спрессованного порошка на приборах ПСХ-2, ПСХ-8, ПСХ-12, Т-3, на приборе Блейна. Раньше, когда большинство мельниц работало по открытому циклу, рядовые цементы характеризовались удельной поверхностью около 280…300 м2/кг при остатке   на  сите № 008  5…8 %. В настоящее время на новых цементных заводах с мельницами замкнутого цикла цемент измельчают более тонко. Быстротвердеющие цементы имеют более высокую удельную поверхность (350…450 м2/кг). Удельный расход электроэнергии на процесс помола цемента составляет 40 – 60 кВт·ч/т.

На производительность трубной мельницы влияют следующие факторы:

- размалываемость материала (твердость);

- крупность питания материалом;

- тонкость помола готового продукта;

- ассортимент и масса мелющих тел;

- конструкция и размеры мельницы;

- используемая технология помола (открытый или замкнутый цикл, интенсификаторы помола, пресс-валки  и др.).

При достижении цементом удельной поверхности 350…400 м2/кг наблюдаются явления агрегирования (слипания мельчайших частиц между собой) и налипания на мелющие тела и бронефутеровку. В результате эффективность помола резко снижается. Для устранения вредных явлений агрегирования и налипания в мельницу необходимо вводить добавки поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Академиком  П.А. Ребиндером в 1928 г. открыто явление адсорбционного понижения прочности твердых тел в присутствии небольших добавок ПАВ. Установлено, что адсорбция ПАВ может значительно понижать предел упругости, прочность и твердость хрупких тел, увеличивать пластичность металлов. При механическом воздействии мелющих тел  происходит деформация твердого тела и в поверхностном слое развивается сеть микротрещин. После снятия нагрузки микротрещины смыкаются (происходит самозалечивание).

При введении ПАВ в мельницу на поверхности частиц клинкера  образуется адсорбционный слой молекул этого вещества. Адсорбционные слои, мигрируя по поверхности измельчаемых частиц, достигают устья  микротрещин и препятствуют их смыканию. Обладая избыточной поверностной энергией, молекулы ПАВ стремятся проникнуть как можно глубже в эти микротрещины. Таким образом, пленки жидкости между твердыми поверхностями оказывают на них расклинивающее действие, способствуя их расширению. Если поверхностная энергия снижается незначительно, наступает эффект пластифицирования, если поверхностная энергия снижается в несколько раз – охрупчение, а при дальнейшем ее снижении – самопроизвольное диспергирование. Адсорбционный эффект зависит от дефектности структуры: чем выше дефектность – тем выше адсорбционный эффект. Эффективность ПАВ зависит от ее вида и концентрации. Оптимальные концентрации соответствуют условиям образования мономолекулярных слоев. Вследствие этого дозировка  добавки должна быть невысокой – десятые или сотые доли процента.

Добавки ПАВ предотвращают налипание материала на мелющие тела и бронефутеровку, материал измельчается интенсивнее и производительность мельниц повышается. Интенсифицирующее действие добавок ПАВ на процесс помола цемента объясняется как расклинивающим воздействием молекул на стенки микротрещин, так и уменьшением и предотвращением налипания на мелющие тела и агрегирования мельчайших частиц цемента.

Поверхностно-активные вещества разделяются на два больших класса: гидрофилизирующие (пластифицирующие) и гидрофобизирующие. Указанные ПАВ кроме интенсифицирующего действия на процесс помола цемента, придают им и специфические свойства – пластичность и гидрофобность, на чем основано производство специальных цементов – пластифицированного и гидрофобного.

В качестве интенсификаторов процесса помола цемента наибольшее применение нашли катионактивные соединения – лигносульфонаты технические (ЛСТ) (прежнее название СДБ), триэтаноламин (ТЭА), смеси триэтаноламина с ЛСТ в соотношении  1:3 – 1:5, а также соапсток, лигнин, мылонафт. При введении ТЭА в количестве 0,015…0,03 % от массы цемента производительность мельниц увеличивается на 15…35 %, удельный расход электроэнергии снижается на 10…30 %. Интенсифицируют процесс помола цемента также добавки угля, сажи (0,3 %), коксовой пыли (2…3 %), трепела (1…2 %). Небольшие количества влаги без ПАВ также интенсифицируют помол цемента.

Введение в мельницу  при помоле клинкера воды в пределах 1 % к весу подаваемой в мельницу шихты уменьшает или полностью предотвращает налипание и агрегирование мелких частиц цемента. Водяные пары снижают электрическое сопротивление среды в мельнице и, тем самым, уменьшают электростатические силы взаимодействия положительно заряженных частиц цемента с отрицательно заряженными мелющими телами и бронефутеровкой, вследствие чего предотвращается налипание на них этих частиц. Водяные пары, омывая частички цемента, образуют временные «мостики», являющиеся своего рода проводниками, через которые осуществляется нейтрализация электростатических зарядов. В результате явления налипания и агрегирования снижаются или вовсе устраняются.

Оборудование, приборы и технические средства: Портландцементный клинкер, интенсификатор помола, суперпластификаторы PCI 41A, PCI 42A, дробилка щековая или валковая, истиратель дисковый ИД-200, лабораторная мельница шаровая или вибромельница СВМ-3,  сито с сеткой 02 и 008, прибор для механического просеивания вибросито ПЭ-6700, прибор для определения удельной поверхности ПСХ-К или Т-3, технические весы, квадратное сито с ячейкой 1 x 1мм, секундомер, щетки, тряпки, ведро для мусора, совок.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Задание 1. Произвести дробление пробы клинкера массой 3-5 кг  в щековой, затем в валковой дробилке. Дробленный клинкер  рассеять на ситах 2,5 мм и 5 мм. Для опыта отбирают фракцию с размером частиц 2,5…5,0 мм.

Задание 2. Осуществить помол клинкера в лабораторной шаровой мельнице или в вибромельница СВМ-3 в течение 10, 20, 30, 40, 50 минут. Через заданные промежутки времени размола отбирается проба массой 50 г для ситового анализа.

Задание 3. Через заданные промежутки времени размола 20, 30, 40, 50 минут из отобранных проб  выполнить  ситовой анализ цемента (сита № 02 и 008), определить удельную поверхность размолотых порошков на ПСХ-К.

Задание 4. Осуществить помол клинкера в  мельнице с добавкой 0,02%,  0,05 % ПАВ или суперпластификаторов PCI 41A, PCI 42A в течение 20, 30, 40, 50 минут. Отобрать  пробы  и   выполнить  ситовой анализ цемента (сита № 02 и 008), определить удельную поверхность размолотых порошков с ПАВ на приборе поверхностемере ПСХ-К.

Задание 5. По результатам  помола клинкера в  мельнице без добавки и с добавкой 0,02%,  0,05 % ПАВ или суперпластификаторов PCI 41A, PCI 42A в течение 20, 30, 40, 50 минут нарисовать график изменения остатков цемента на ситах № 02 и 008.  нарисовать график изменения определить удельную поверхность размолотых порошков с ПАВ или суперпластификаторов PCI 41A, PCI 42A.

Задание 6. По результатам  помола клинкера в  мельнице без добавки и с добавкой ПАВ или суперпластификаторов PCI 41A, PCI 42A нарисовать график изменения удельной поверхности цементов во времени помола.

Методика  проведения  работы.

Измельчение клинкера производится в лабораторной двухкамерной шаровой мельнице или вибромельница СВМ-3. В качестве мелющих тел используют металлические шары и цильпебс.

Определение остатка на сите №008 производится на вибросите «Гипроцемента» или вибросите ПЭ-6700. В мельницу шары засыпают так, чтобы коэффициент заполнения достигал 0,3. Портландцементный клинкер предварительно подвергают дроблению в щековой, затем в валковой дробилке и рассеву на ситах. Для опыта отбирают фракцию с размером частиц 2,5…5,0 мм. Клинкер делят на две равные части. Одну часть размалывают в мельнице без добавки интенсификатора, вторую часть клинкера_- с добавкой.  В каждую камеру загружается 5 кг клинкера.

Рекомендуемые дозировки интенсификатора помола:

ЛСТМ-1                      -0,05%          Грейс 0,05%

Технический лигнин  -0,50%          Лигносульфонат технический (ЛСТ)

Коллоидная сажа        -0,50%                  -0,05%

Триэтаноламин           -0,02%          Суперпластификаторы PCI 41A,

Мылонафт                   -0,05%                           PCI 42A – 0,02%

ГКЖ-10                        -0,05%

Количество измельчаемого материала выбирается таким образом, чтобы он заполнил  свободное пространство между шарами. Мельницы герметически закрываются, крышка закрепляется металлическим хомутом.

Через определенные промежутки времени размола отбирается проба из одной и другой  камеры мельницы. Для этого содержимое отсеков мельницы просеивается через крупное сито, а с шаров щеткой сметаются приставшие к ним частицы материала. Аналогичным образом очищаются камеры мельницы и крышки. Затем отбирается  средняя проба в 100г. После этого определяется остаток на сите № 02, 008 и удельная поверхность на приборе ПСХ-2. После рассеивания и взвешивания отдельных фракций материала, отобранная проба снова засыпается в мельницу для последующего измельчения. Так повторяется 4-5 раз.

Порядок оформления отчетов и их защита.

Результаты экспериментов заносятся в таблицу по следующей форме:

| Время помола, мин | Наименование и количество добавки ПАВ, % | Остаток на сите, % |  | Удельная поверхность цемента, м2/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02 | 008 |  |

Затем необходимо построить график зависимости изменения остатка цемента на ситах и удельной поверхностью (ось ординат) от продолжительности помола (ось абсцисс). Оценить действие ПАВ на процесс помола цемента.

Определите удельный расход электроэнергии на измельчение цемента используя данные по мощности электродвигателя и времени помола цемента.

Контрольные вопросы

1. Каковы параметры и цель  тонкого помола цемента?

2. Какие мельницы используют для тонкого помола цемента?

3. Каковы способы и пути интенсификации процесса помола цемента?

4. Опишите механизм разрушения твердого тела в присутствии добавок  ПАВ.

5. От каких факторов зависит производительность мельниц?

6. Классификация ПАВ и их дозировка при помоле цементов.

7. Приведите опыт использования интенсификаторов помола на  заводах.

8.Что такое эффект Ребиндера? В чем его сущность?

9. Каковы причины агрегирования и налипания цементных частиц на поверхность мелющих тел при тонком измельчении?

10. Какие сита используются для анализа тонины помола цемента?

11.Последовательность выполнения экспериментальной части работы.

12. Что такое суперпластификаторы, их состав свойства, применение, дозировка, механизм действия.

Список использованной литературы

Основная литература

1 Классен В.К., Таймасов Б.Т. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов / Учебник.  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -265 с.

2 Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

3 Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента: уч. пособие: – Алматы: Эверо, 2015. –272с.

4 Планк Й., Таймасов Б.Т., Штефан Д., Хирш К., Жакипбаев Б.Е. Химия строительных материалов / Учебник. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -220 с.

5  Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов / Учебник.  - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

Дополнительная литература

6 Лугинина И.Г. Химия и химическая технология   неорганических  вяжущих веществ. В 2 ч. – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г.Шухова, 2004. – Ч.1. –240с. Ч.2 – 199с.

7 Бутт Ю.М., Сычев М.М., Тимашев В.В. Химическая технология
вяжущих веществ.- М.: Высшая школа, 1980. - 472 с.

8 Бутт Ю.М., Тимашев В.В. Практикум по химической технология
вяжущих материалов. - М.: Высшая школа, 1973. - 504 с.

9 Таймасов Б.Т., Имангулов Р.И. Лабораторный практикум по дисциплине ХТВМ.  Часть 1: учеб. пособие. – Шымкент:  Изд-во ЮКГУ, 2005. – 59 с.

10 Дешко Ю.И., Креймер М.Б., Крыхтин Г.С. Измельчение материалов в цементной промышленности. - М.: Стройиздат, 1966. - 276с.

11 Дуда  В. Цемент. Перевод с немецкого Е.Ш.Фельдмана. Под ред.  Б.Э.Юдовича .- М.: Стройиздат, 1981. - 464с.

12 Ходаков Г.С. Тонкое измельчение строительных материалов. - М.: Стройиздат, 1967.

13 Пащенко А.А., Сербин В.П., Старчевская Е.А. Вяжущие вещества. - Киев: Высшая школа, 1985. - 440с.

14 Карибаев К.К. Поверхностно-активные вещества в производстве вяжущих материалов. - Алма-Ата: Наука, 1980.-336с.

Приложение  1

Таблица для определения межплоскостных расстояний (излучение CuK)

| 50 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мин | Å | мин | Å | мин | Å | мин | Å |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 8,831 | 31 | 8,006 | 0 | 7,363 | 31 | 6,782 |
| 1 | 8,802 | 32 | 7,982 | 1 | 7,343 | 32 | 6,765 |
| 2 | 8,773 | 33 | 7,959 | 2 | 7,323 | 33 | 6,747 |
| 3 | 8,774 | 34 | 7,935 | 3 | 7,303 | 34 | 6,730 |
| 4 | 8,715 | 35 | 7,911 | 4 | 7,283 | 35 | 6,713 |
| 5 | 8,686 | 36 | 7,888 | 5 | 7,263 | 36 | 6,695 |
| 6 | 8,558 | 37 | 7,865 | 6 | 7,243 | 37 | 6,680 |
| 7 | 8,630 | 38 | 7,841 | 7 | 7,224 | 38 | 6,663 |
| 8 | 8,603 | 39 | 7,818 | 8 | 7,204 | 39 | 6,647 |
| 9 | 8,575 | 40 | 7,795 | 9 | 7,185 | 40 | 6,630 |
| 10 | 8,547 | 41 | 7,772 | 10 | 7,165 | 41 | 6,614 |
| 11 | 8,520 | 42 | 7,750 | 11 | 7,146 | 42 | 6,697 |
| 12 | 8,483 | 43 | 7,727 | 12 | 7,127 | 43 | 6,581 |
| 13 | 8,463 | 44 | 7,705 | 13 | 7,108 | 44 | 6,564 |
| 14 | 8,438 | 45 | 7,682 | 14 | 7,089 | 45 | 6,548 |
| 15 | 8,431 | 46 | 7,660 | 15 | 7,070 | 46 | 6,532 |
| 16 | 8,385 | 47 | 7,638 | 16 | 7, 051 | 47 | 6,526 |
| 17 | 8,359 | 48 | 7,617 | 17 | 7,033 | 48 | 6,501 |
| 18 | 8,332 | 49 | 7,595 | 18 | 7,014 | 49 | 6,485 |
| 19 | 8,306 | 50 | 7,573 | 19 | 6,966 | 50 | 6,469 |
| 20 | 8,280 | 51 | 7,552 | 20 | 6,977 | 51 | 6,453 |
| 21 | 8,255 | 52 | 7,530 | 21 | 6,959 | 52 | 6,438 |
| 22 | 8,229 | 53 | 7,509 | 22 | 6,941 | 53 | 6,422 |
| 23 | 8,204 | 54 | 7,487 | 23 | 6,923 | 54 | 6,407 |
| 24 | 8,178 | 55 | 7,466 | 24 | 6,905 | 55 | 6,391 |
| 25 | 8,153 | 56 | 7,445 | 25 | 6,887 | 56 | 6,376 |
| 26 | 8,128 | 57 | 7,425 | 26 | 6,869 | 57 | 6,361 |
| 27 | 8,104 | 58 | 7,404 | 27 | 6,852 | 58 | 6,345 |
| 28 | 8,079 | 59 | 7,384 | 28 | 6,834 | 59 | 6,330 |
| 29 | 8,055 | 60 | 7,363 | 29 | 6,807 | 60 | 6,315 |
| 30 | 8,030 |  |  | 30 | 6,799 |  |  |
| 70 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 0 | 6,315 | 31 | 5,883 | 0 | 5,530 | 31 | 5,197 |
| 1 | 6,300 | 32 | 5,870 | 1 | 5,519 | 32 | 5,187 |
| 2 | 6,285 | 33 | 5,858 | 2 | 5,508 | 33 | 5,177 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 6,217 | 34 | 5,845 | 3 | 5,496 | 34 | 5,167 |
| 4 | 6,256 | 35 | 5,832 | 4 | 5,485 | 35 | 5,157 |
| 5 | 6,241 | 36 | 5,819 | 5 | 5,474 | 36 | 5,147 |
| 6 | 6,227 | 37 | 5,807 | 6 | 5,463 | 37 | 5,137 |
| 7 | 6,212 | 38 | 5,794 | 7 | 5,452 | 38 | 5,128 |
| 8 | 6,197 | 39 | 5,782 | 8 | 5,440 | 39 | 5,118 |
| 9 | 6,183 | 40 | 5,769 | 9 | 5,429 | 40 | 5,108 |
| 10 | 6,169 | 41 | 5,757 | 10 | 5,418 | 41 | 5,098 |
| 11 | 6,155 | 42 | 5,744 | 11 | 5,407 | 42 | 5,088 |
| 12 | 6,141 | 43 | 5,732 | 12 | 5,396 | 43 | 5,079 |
| 13 | 6,127 | 44 | 5,719 | 13 | 5,386 | 44 | 5,069 |
| 14 | 6,113 | 45 | 5,707 | 14 | 5,375 | 45 | 5,059 |
| 15 | 6, 099 | 46 | 5,695 | 15 | 5,364 | 46 | 5, 050 |
| 16 | 6, 085 | 47 | 5,683 | 16 | 5,353 | 47 | 5,040 |
| 17 | 6,071 | 48 | 5,671 | 17 | 5,342 | 48 | 5,031 |
| 18 | 6,058 | 49 | 5,659 | 18 | 5,332 | 49 | 5,021 |
| 19 | 6,044 | 50 | 5,647 | 19 | 5,321 | 50 | 5,012 |
| 20 | 6,030 | 51 | 5,635 | 20 | 5,310 | 51 | 5,003 |
| 21 | 6,016 | 52 | 5,623 | 21 | 5,300 | 52 | 4,994 |
| 22 | 6,003 | 53 | 5,612 | 22 | 5,289 | 53 | 4,984 |
| 23 | 5,989 | 54 | 5,600 | 23 | 5,279 | 54 | 4,975 |
| 24 | 5,976 | 55 | 5,588 | 24 | 5,268 | 55 | 4,966 |
| 25 | 5,962 | 56 | 5,576 | 25 | 5,258 | 56 | 4,957 |
| 26 | 5,949 | 57 | 5,565 | 26 | 5,248 | 57 | 4,948 |
| 27 | 5,936 | 58 | 5,553 | 27 | 5,238 | 58 | 4,938 |
| 28 | 5,922 | 59 | 5,542 | 28 | 5,227 | 59 | 4,929 |
| 29 | 5,909 | 60 | 5,530 | 29 | 5,217 | 60 | 4,920 |
| 30 | 5,897 |  |  | 30 | 5,207 |  |  |
| 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 0 | 4,920 | 31 | 4,655 | 0 | 4,4322 | 31 | 4,2168 |
| 1 | 4,911 | 32 | 4,647 | 1 | 4,4250 | 32 | 4,2102 |
| 2 | 4,902 | 33 | 4,639 | 2 | 4,4177 | 33 | 4,2087 |
| 3 | 4,893 | 34 | 4,631 | 3 | 4,4105 | 34 | 4,2571 |
| 4 | 4,884 | 35 | 4,623 | 4 | 4,4032 | 35 | 4,1905 |
| 5 | 4,875 | 36 | 4,615 | 5 | 4,3960 | 36 | 4,1840 |
| 6 | 4,866 | 37 | 4,607 | 6 | 4,3889 | 37 | 4,1775 |
| 7 | 4,857 | 38 | 4,600 | 7 | 4,3817 | 38 | 4,1711 |
| 8 | 4,849 | 39 | 4,592 | 8 | 4,3746 | 39 | 4,1646 |
| 9 | 4,840 | 40 | 4,584 | 9 | 4,3674 | 40 | 4,1581 |
| 10 | 4,831 | 41 | 4,576 | 10 | 4,3603 | 41 | 4,1517 |
| 11 | 4,822 | 42 | 4,568 | 11 | 4,3533 | 42 | 4,1454 |
| 12 | 4,814 | 43 | 4,561 | 12 | 4,3463 | 43 | 4,1390 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 4,805 | 44 | 4,553 | 13 | 4,3392 | 44 | 4,1327 |
| 14 | 4,797 | 45 | 4,545 | 14 | 4,3322 | 45 | 4,1263 |
| 15 | 4,788 | 46 | 4,500 | 15 | 4,3252 | 46 | 4,1200 |
| 16 | 4,780 | 47 | 4,530 | 16 | 4,3183 | 47 | 4,1137 |
| 17 | 4,771 | 48 | 4,522 | 17 | 4,3114 | 48 | 4,1075 |
| 18 | 4,763 | 49 | 4,515 | 18 | 4,3045 | 49 | 4,1012 |
| 19 | 4,754 | 50 | 4,507 | 19 | 4,2976 | 50 | 4,0949 |
| 20 | 4,746 | 51 | 4,499 | 20 | 4,2907 | 51 | 4,0887 |
| 21 | 4,738 | 52 | 4,492 | 21 | 4,2839 | 52 | 4,0825 |
| 22 | 4,729 | 53 | 4,484 | 22 | 4,2771 | 53 | 4,0754 |
| 23 | 4,721 | 54 | 4,447 | 23 | 4,2704 | 54 | 4,0702 |
| 24 | 4,712 | 55 | 4,469 | 24 | 4,2636 | 55 | 4,0640 |
| 25 | 4,704 | 56 | 4,462 | 25 | 4,2568 | 56 | 4,0518 |
| 26 | 4,696 | 57 | 4,454 | 26 | 4,2501 | 57 | 4,0458 |
| 27 | 4,688 | 58 | 4,447 | 27 | 4,2434 | 58 | 4,0397 |
| 28 | 4,679 | 59 | 4,439 | 28 | 4,2368 | 59 | 4,0397 |
| 29 | 4,671 | 60 | 4,432 | 29 | 4,2301 | 60 | 4,0336 |
| 30 | 4,663 |  |  | 30 | 4,2234 |  |  |
| 110 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 0 | 4,0336 | 31 | 3,8550 | 0 | 3,7018 | 31 | 3,5514 |
| 1 | 4,0279 | 32 | 3,8495 | 1 | 3,6968 | 32 | 3,5467 |
| 2 | 4,0216 | 33 | 3,8441 | 2 | 3,6918 | 33 | 3,5421 |
| 3 | 4,0157 | 34 | 3,8386 | 3 | 3,6867 | 34 | 3,5374 |
| 4 | 4,0097 | 35 | 3,8331 | 4 | 3,6817 | 35 | 3,5328 |
| 5 | 4,0037 | 36 | 3,8277 | 5 | 3,6767 | 36 | 3,5282 |
| 6 | 3,9978 | 37 | 3,8223 | 6 | 3,6717 | 37 | 3,5236 |
| 7 | 3,9919 | 38 | 3,8168 | 7 | 3,6668 | 38 | 3,5191 |
| 8 | 3,9860 | 39 | 3,8114 | 8 | 3,6618 | 39 | 3,5145 |
| 9 | 3,9801 | 40 | 3,8060 | 9 | 3,6568 | 40 | 3,5099 |
| 10 | 3,9742 | 41 | 3,8007 | 10 | 3,6519 | 41 | 3,5054 |
| 11 | 3,9648 | 42 | 3,7954 | 11 | 3,6470 | 42 | 3,5009 |
| 12 | 3,9626 | 43 | 3,7900 | 12 | 3,6421 | 43 | 3,4964 |
| 13 | 3,9567 | 44 | 3,7847 | 13 | 3,6372 | 44 | 3,4919 |
| 14 | 3,9509 | 45 | 3,7794 | 14 | 3,6323 | 45 | 3,4874 |
| 15 | 3,9541 | 46 | 3,7742 | 15 | 3,6274 | 46 | 3,4829 |
| 16 | 3,9394 | 47 | 3,7689 | 16 | 3,6226 | 47 | 3,4785 |
| 17 | 3,9337 | 48 | 3,7637 | 17 | 3,6177 | 48 | 3,4740 |
| 18 | 3,9279 | 49 | 3,7584 | 18 | 3,6129 | 49 | 3,4696 |
| 19 | 3,9222 | 50 | 3,7532 | 19 | 3,6080 | 50 | 3,4651 |
| 20 | 3,9165 | 51 | 3,7480 | 20 | 3,6032 | 51 | 3,4607 |
| 21 | 3,9108 | 52 | 3,7428 | 21 | 3,5984 | 52 | 3,4563 |
| 22 | 3,9052 | 53 | 3,7377 | 22 | 3,5937 | 53 | 3,4519 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 3,8995 | 54 | 3,7325 | 23 | 3,5889 | 54 | 3,4475 |
| 24 | 3,8939 | 55 | 3,7273 | 24 | 3,5842 | 55 | 3,4431 |
| 25 | 3,8882 | 56 | 3,7222 | 25 | 3,5794 | 56 | 3,4388 |
| 26 | 3,8827 | 57 | 3,7171 | 26 | 3,5747 | 57 | 3,4344 |
| 27 | 3,8771 | 58 | 3,7120 | 27 | 3,5700 | 58 | 3,4301 |
| 28 | 3,8716 | 59 | 3,7069 | 28 | 3,5654 | 59 | 3,4257 |
| 29 | 3,8660 | 60 | 3,7018 | 29 | 3,5607 | 60 | 3,4214 |
| 30 | 3,8605 |  |  | 30 | 3,5560 |  |  |
| 130 |  |  |  | 140 |  |  |  |
| 0 | 3,4214 | 31 | 3,2929 | 0 | 3,1814 | 31 | 3,0705 |
| 1 | 3,4171 | 32 | 3,2890 | 1 | 3,1777 | 32 | 3,0670 |
| 2 | 3,4128 | 33 | 3,2850 | 2 | 3,1740 | 33 | 3,0636 |
| 3 | 3,4086 | 34 | 3,2811 | 3 | 3,1703 | 34 | 3,0601 |
| 4 | 3,4043 | 35 | 3,2771 | 4 | 3,1666 | 35 | 3,0567 |
| 5 | 3,4000 | 36 | 3,2732 | 5 | 3,1629 | 36 | 3,0533 |
| 6 | 3,3958 | 37 | 3,2693 | 6 | 3,1629 | 37 | 3,0499 |
| 7 | 3,3916 | 38 | 3,2653 | 7 | 3,1556 | 38 | 3,0466 |
| 8 | 3,3873 | 39 | 3,2614 | 8 | 3,1520 | 39 | 3,0432 |
| 9 | 3,3831 | 40 | 3,2575 | 9 | 3,1483 | 40 | 3,0398 |
| 10 | 3,3789 | 41 | 3,2536 | 10 | 3,1447 | 41 | 3,0398 |
| 11 | 3,3747 | 42 | 3,2497 | 11 | 3,1411 | 42 | 3,0330 |
| 12 | 3,3705 | 43 | 3,2456 | 12 | 3,1375 | 43 | 3,0297 |
| 13 | 3,3664 | 44 | 3,2420 | 13 | 3,1339 | 44 | 3,0263 |
| 14 | 3,3622 | 45 | 3,2381 | 14 | 3,1303 | 45 | 3,0229 |
| 15 | 3,3580 | 46 | 3,2343 | 15 | 3,1267 | 46 | 3,0196 |
| 16 | 3,3539 | 47 | 3,0305 | 16 | 3,1231 | 47 | 3,0163 |
| 17 | 3,3498 | 48 | 3,0366 | 17 | 3,1196 | 48 | 3,0129 |
| 18 | 3,3456 | 49 | 3,0228 | 18 | 3,1160 | 49 | 3,0096 |
| 19 | 3,3415 | 50 | 3,2190 | 19 | 3,1125 | 50 | 3,0063 |
| 20 | 3,3374 | 51 | 3,2152 | 20 | 3,0089 | 51 | 3,0030 |
| 21 | 3,3333 | 52 | 3,2114 | 21 | 3,0054 | 52 | 2,9997 |
| 22 | 3,3292 | 53 | 3,2077 | 22 | 3,0019 | 53 | 2,9965 |
| 23 | 3,3252 | 54 | 3,2039 | 23 | 3,0983 | 54 | 2,9932 |
| 24 | 3,3211 | 55 | 3,2011 | 24 | 3,0948 | 55 | 2,9899 |
| 25 | 3,3170 | 56 | 3,1964 | 25 | 3,0913 | 56 | 2,9899 |
| 26 | 3,3130 | 57 | 3,1926 | 26 | 3,0913 | 57 | 2,9834 |
| 27 | 3,3090 | 58 | 3,1889 | 27 | 3,0843 | 58 | 2,9802 |
| 28 | 3,3049 | 59 | 3,1851 | 28 | 3,0809 | 59 | 2,9769 |
| 29 | 3,3009 | 60 | 3,1814 | 29 | 3,0774 | 60 | 2,9737 |
| 30 | 3,2969 |  |  | 30 | 3,0739 |  |  |
| 150 |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 0 | 2,9737 | 31 | 2,8770 | 0 | 2,7923 | 31 | 2,7072 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2,9705 | 32 | 2,8740 | 1 | 2,7895 | 32 | 2,7046 |
| 2 | 2,9673 | 33 | 2,8710 | 2 | 2,7867 | 33 | 2,7019 |
| 3 | 2,9641 | 34 | 2,8680 | 3 | 2,7838 | 34 | 2,6993 |
| 4 | 2,9609 | 35 | 2,8656 | 4 | 2,7810 | 35 | 2,6966 |
| 5 | 2,9577 | 36 | 2,8620 | 5 | 2,7782 | 36 | 2,6940 |
| 6 | 2,9545 | 37 | 2,8590 | 6 | 2,7754 | 37 | 2,6914 |
| 7 | 2,9513 | 38 | 2,8561 | 7 | 2,7726 | 38 | 2,6887 |
| 8 | 2,9482 | 39 | 2,8531 | 8 | 2,7698 | 39 | 2,6861 |
| 9 | 2,9450 | 40 | 2,8501 | 9 | 2,7670 | 40 | 2,6833 |
| 10 | 2,9418 | 41 | 2,8472 | 10 | 2,7642 | 41 | 2,6809 |
| 11 | 2,9387 | 42 | 2,8442 | 11 | 2,7614 | 42 | 2,6783 |
| 12 | 2,9355 | 43 | 2,8413 | 12 | 2,7587 | 43 | 2,6758 |
| 13 | 2,9324 | 44 | 2,8383 | 13 | 2,7559 | 44 | 2,6732 |
| 14 | 2,9292 | 45 | 2,8354 | 14 | 2,7532 | 45 | 2,6706 |
| 15 | 2,9261 | 46 | 2,8325 | 15 | 2,7504 | 46 | 2,6680 |
| 16 | 2,9230 | 47 | 2,8296 | 16 | 2,7477 | 47 | 2,6654 |
| 17 | 2,9199 | 48 | 2,8267 | 17 | 2,7450 | 48 | 2,6629 |
| 18 | 2,9167 | 49 | 2,8238 | 18 | 2,7422 | 49 | 2,6603 |
| 19 | 2,9136 | 50 | 2,8209 | 19 | 2,7395 | 50 | 2,6577 |
| 20 | 2,9105 | 51 | 2,8180 | 20 | 2,7368 | 51 | 2,6552 |
| 21 | 2,9074 | 52 | 2,8151 | 21 | 2,7341 | 52 | 2,6521 |
| 22 | 2,9044 | 53 | 2,8123 | 22 | 2,7314 | 53 | 2,6501 |
| 23 | 2,9013 | 54 | 2,8094 | 23 | 2,7287 | 54 | 2,6475 |
| 24 | 2,8983 | 55 | 2,8065 | 24 | 2,7260 | 55 | 2,6450 |
| 25 | 2,8952 | 56 | 2,8037 | 25 | 2,7233 | 56 | 2,6425 |
| 26 | 2,8922 | 57 | 2,8008 | 26 | 2,7206 | 57 | 2,6400 |
| 27 | 2,8891 | 58 | 2,7980 | 27 | 2,7179 | 58 | 2,6374 |
| 28 | 2,8861 | 59 | 2,7951 | 28 | 2,7153 | 59 | 2,6349 |
| 29 | 2,8830 | 60 | 2,7923 | 29 | 2,7126 | 60 | 2,6324 |
| 30 | 2,8800 |  |  | 30 | 2,7099 |  |  |
| 170 |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 0 | 2,6324 | 31 | 2,5571 | 0 | 2,4906 | 31 | 2,4235 |
| 1 | 2,6299 | 32 | 2,5548 | 1 | 2,4884 | 32 | 2,4214 |
| 2 | 2,6274 | 33 | 2,5524 | 2 | 2,4862 | 33 | 2,4193 |
| 3 | 2,6250 | 34 | 2,5501 | 3 | 2,4839 | 34 | 2,4172 |
| 4 | 2,6225 | 35 | 2,5477 | 4 | 2,4817 | 35 | 2,4151 |
| 5 | 2,6200 | 36 | 2,5454 | 5 | 2,4795 | 36 | 2,4130 |
| 6 | 2,6175 | 37 | 2,5431 | 6 | 2,4773 | 37 | 2,4109 |
| 7 | 2,6150 | 38 | 2,5407 | 7 | 2,4751 | 38 | 2,4089 |
| 8 | 2,6126 | 39 | 2,5384 | 8 | 2,4729 | 39 | 2,4068 |
| 9 | 2,6101 | 40 | 2,5361 | 9 | 2,4707 | 40 | 2,4047 |
| 10 | 2,6076 | 41 | 2,5338 | 10 | 2,4685 | 41 | 2,4026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 2,6052 | 42 | 2,5315 | 11 | 2,4663 | 42 | 2,4006 |
| 12 | 2,6027 | 43 | 2,5292 | 12 | 2,4642 | 43 | 2,3985 |
| 13 | 2,6003 | 44 | 2,5269 | 13 | 2,4620 | 44 | 2,3965 |
| 14 | 2,5978 | 45 | 2,5246 | 14 | 2,4590 | 45 | 2,3944 |
| 15 | 2,5954 | 46 | 2,5223 | 15 | 2,4577 | 46 | 2,3924 |
| 16 | 2,5980 | 47 | 2,5200 | 16 | 2,455 | 47 | 2,3903 |
| 17 | 2,5906 | 48 | 2,5177 | 17 | 2,4534 | 48 | 2,3883 |
| 18 | 2,5891 | 49 | 2,5154 | 18 | 2,4512 | 49 | 2,3862 |
| 19 | 2,5851 | 50 | 2,5131 | 19 | 2,4431 | 50 | 2,3842 |
| 20 | 2,5857 | 51 | 2,5108 | 20 | 2,4469 | 51 | 2,1812 |
| 21 | 2,5833 | 52 | 2,5086 | 21 | 2,4448 | 52 | 2,1802 |
| 22 | 2,5809 | 53 | 2,5063 | 22 | 2,4426 | 53 | 2,1781 |
| 23 | 2,5785 | 54 | 2,5041 | 23 | 2,4405 | 54 | 2,1761 |
| 24 | 2,5761 | 55 | 2,5018 | 24 | 2,4382 | 55 | 2,1741 |
| 25 | 2,5737 | 56 | 2,4996 | 25 | 2,4362 | 56 | 2,1721 |
| 26 | 2,5713 | 57 | 2,4973 | 26 | 2,4341 | 57 | 2,1701 |
| 27 | 2,5689 | 58 | 2,4951 | 27 | 2,4320 | 58 | 2,1680 |
| 28 | 2,5666 | 59 | 2,4928 | 28 | 2,4298 | 59 | 2,1660 |
| 29 | 2,5642 | 60 | 2,4906 | 29 | 2,4277 | 60 | 2,1640 |
| 30 | 2,5595 |  |  | 30 | 2,4256 |  |  |
| 190 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 0 | 2,3640 | 31 | 2,3038 | 0 | 2,2503 | 31 | 2,1960 |
| 1 | 2,3620 | 32 | 2,3019 | 1 | 2,2485 | 32 | 2,1946 |
| 2 | 2,3600 | 33 | 2,3000 | 2 | 2,2467 | 33 | 2,1926 |
| 3 | 2,3581 | 34 | 2,2981 | 3 | 2,2450 | 34 | 2,1909 |
| 4 | 2,3561 | 35 | 2,2968 | 4 | 2,2432 | 35 | 2,1892 |
| 5 | 2,3541 | 36 | 2,2943 | 5 | 2,2414 | 36 | 2,1875 |
| 6 | 2,3521 | 37 | 2,2925 | 6 | 2,2396 | 37 | 2,1858 |
| 7 | 2,3501 | 38 | 2,2906 | 7 | 2,2378 | 38 | 2,1841 |
| 8 | 2,3482 | 39 | 2,2888 | 8 | 2,2361 | 39 | 2,1824 |
| 9 | 2,3462 | 40 | 2,2869 | 9 | 2,2343 | 40 | 2,1807 |
| 10 | 2,3442 | 41 | 2,2850 | 10 | 2,2325 | 41 | 2,1790 |
| 11 | 2,3423 | 42 | 2,2832 | 11 | 2,2307 | 42 | 2,1774 |
| 12 | 2,3403 | 43 | 2,2813 | 12 | 2,2290 | 43 | 2,1757 |
| 13 | 2,3384 | 44 | 2,2795 | 13 | 2,2279 | 44 | 2,1741 |
| 14 | 2,3364 | 45 | 2,2776 | 14 | 2,2255 | 45 | 2,1724 |
| 15 | 2,3345 | 46 | 2,2758 | 15 | 2,2273 | 46 | 2,1707 |
| 16 | 2,3326 | 47 | 2,2739 | 16 | 2,2219 | 47 | 2,1691 |
| 17 | 2,3306 | 48 | 2,2721 | 17 | 2,2202 | 48 | 2,1674 |
| 18 | 2,3287 | 49 | 2,2702 | 18 | 2,2184 | 49 | 2,1658 |
| 19 | 2,3267 | 50 | 2,2684 | 19 | 2,2167 | 50 | 2,1641 |
| 20 | 2,3248 | 51 | 2,2666 | 20 | 2,2149 | 51 | 2,1625 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 2,3229 | 52 | 2,2648 | 21 | 2,2132 | 52 | 2,1608 |
| 22 | 2,3210 | 53 | 2,2629 | 22 | 2,2115 | 53 | 2,1593 |
| 23 | 2,3190 | 54 | 2,2611 | 23 | 2,2097 | 54 | 2,1575 |
| 24 | 2,3171 | 55 | 2,2593 | 24 | 2,2080 | 55 | 2,1559 |
| 25 | 2,3152 | 56 | 2,2575 | 25 | 2,2067 | 56 | 2,1543 |
| 26 | 2,3133 | 57 | 2,2557 | 26 | 2,2046 | 57 | 2,1526 |
| 27 | 2,3114 | 58 | 2,2533 | 27 | 2,2029 | 58 | 2,1510 |
| 28 | 2,3095 | 59 | 2,2521 | 28 | 2,2011 | 59 | 2,1493 |
| 29 | 2,3076 | 60 | 2,2508 | 29 | 2,1994 | 60 | 2,1477 |
| 30 | 2,3057 |  |  | 30 | 2,1977 |  |  |
| 210 |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 0 | 2,1477 | 31 | 2,0985 | 0 | 2,0546 | 31 | 2,0098 |
| 1 | 2,1461 | 32 | 2,0969 | 1 | 2,0519 | 32 | 2,0084 |
| 2 | 2,1445 | 33 | 2,0954 | 2 | 2,0517 | 33 | 2,0070 |
| 3 | 2,1448 | 34 | 2,0988 | 3 | 2,0502 | 34 | 2,0056 |
| 4 | 2,1412 | 35 | 2,0923 | 4 | 2,0487 | 35 | 2,0042 |
| 5 | 2,1396 | 36 | 2,0908 | 5 | 2,0472 | 36 | 2,0028 |
| 6 | 2,1380 | 37 | 2,0892 | 6 | 2,0458 | 37 | 2,0014 |
| 7 | 2,1364 | 38 | 2,0877 | 7 | 2,0443 | 38 | 2,0000 |
| 8 | 2,1347 | 39 | 2,0861 | 8 | 2,0428 | 39 | 1,9986 |
| 9 | 2,1331 | 40 | 2,0846 | 9 | 2,0414 | 40 | 1,9972 |
| 10 | 2,1315 | 41 | 2,0831 | 10 | 2,0399 | 41 | 1,9958 |
| 11 | 2,1299 | 42 | 2,0616 | 11 | 2,0384 | 42 | 1,9944 |
| 12 | 2,1283 | 43 | 2,0801 | 12 | 2,0370 | 43 | 1,9931 |
| 13 | 2,1267 | 44 | 2,0786 | 13 | 2,0355 | 44 | 1,9917 |
| 14 | 2,1251 | 45 | 2,0770 | 14 | 2,0341 | 45 | 1,9903 |
| 15 | 2,1235 | 46 | 2,0755 | 15 | 2,0326 | 46 | 1,9889 |
| 16 | 2,1220 | 47 | 2,0740 | 16 | 2,0312 | 47 | 1,9875 |
| 17 | 2,1204 | 48 | 2,0725 | 17 | 2,0297 | 48 | 1,9862 |
| 18 | 2,1188 | 49 | 2,0710 | 18 | 2,0283 | 49 | 1,9848 |
| 19 | 2,1172 | 50 | 2,0695 | 19 | 2,0268 | 50 | 1,9834 |
| 20 | 2,1156 | 51 | 2,0680 | 20 | 2,0254 | 51 | 1,9820 |
| 21 | 2,1140 | 52 | 2,0665 | 21 | 2,0240 | 52 | 1,9807 |
| 22 | 2,1125 | 53 | 2,0650 | 22 | 2,0226 | 53 | 1,9793 |
| 23 | 2,1109 | 54 | 2,0635 | 23 | 2,0211 | 54 | 1,9780 |
| 24 | 2,1094 | 55 | 2,0620 | 24 | 2,0197 | 55 | 1,9766 |
| 25 | 2,1078 | 56 | 2,0606 | 25 | 2,0183 | 56 | 1,9752 |
| 26 | 2,1062 | 57 | 2,0591 | 26 | 2,0169 | 57 | 1,9739 |
| 27 | 2,1047 | 58 | 2,0576 | 27 | 2,0155 | 58 | 1,9725 |
| 28 | 2,1031 | 59 | 2,0561 | 28 | 2,0140 | 59 | 1,9712 |
| 29 | 2,1016 | 60 | 2,0546 | 29 | 2,0126 | 60 | 1,9698 |
| 30 | 2,1000 |  |  | 30 | 2,0112 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230 |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 0 | 1,9698 | 31 | 1,9289 | 0 | 1,8923 | 31 | 1,8547 |
| 1 | 1,9685 | 32 | 1,9276 | 1 | 1,8911 | 32 | 1,8536 |
| 2 | 1,9671 | 33 | 1,9263 | 2 | 1,8898 | 33 | 1,8524 |
| 3 | 1,9658 | 34 | 1,9250 | 3 | 1,8886 | 34 | 1,8512 |
| 4 | 1,9644 | 35 | 1,9237 | 4 | 1,8874 | 35 | 1,8501 |
| 5 | 1,9631 | 36 | 1,9225 | 5 | 1,8861 | 36 | 1,8489 |
| 6 | 1,9618 | 37 | 1,9212 | 6 | 1,8849 | 37 | 1,8477 |
| 7 | 1,9604 | 38 | 1,9199 | 7 | 1,8837 | 38 | 1,8465 |
| 8 | 1,9598 | 39 | 1,9186 | 8 | 1,8825 | 39 | 1,8454 |
| 9 | 1,9577 | 40 | 1,9173 | 9 | 1,8812 | 40 | 1,8442 |
| 10 | 1,9564 | 41 | 1,9160 | 10 | 1,8800 | 41 | 1,8430 |
| 11 | 1,9551 | 42 | 1,9148 | 11 | 1,8788 | 42 | 1,8419 |
| 12 | 1,9538 | 43 | 1,9135 | 12 | 1,8776 | 43 | 1,8407 |
| 13 | 1,9526 | 44 | 1,9123 | 13 | 1,8764 | 44 | 1,8396 |
| 14 | 1,9511 | 45 | 1,9110 | 14 | 1,8752 | 45 | 1,8384 |
| 15 | 1,9498 | 46 | 1,9098 | 15 | 1,8739 | 46 | 1,8372 |
| 16 | 1,9485 | 47 | 1,9085 | 16 | 1,8724 | 47 | 1,8361 |
| 17 | 1,9472 | 48 | 1,9072 | 17 | 1,8715 | 48 | 1,8349 |
| 18 | 1,9458 | 49 | 1,9060 | 18 | 1,8703 | 49 | 1,8338 |
| 19 | 1,9445 | 50 | 1,9047 | 19 | 1,8691 | 50 | 1,8326 |
| 20 | 1,9432 | 51 | 1,9035 | 20 | 1,8679 | 51 | 1,8315 |
| 21 | 1,9419 | 52 | 1,9022 | 21 | 1,8667 | 52 | 1,8303 |
| 22 | 1,9406 | 53 | 1,9010 | 22 | 1,8655 | 53 | 1,8292 |
| 23 | 1,9393 | 54 | 1,8997 | 23 | 1,8643 | 54 | 1,8280 |
| 24 | 1,9380 | 55 | 1,8985 | 24 | 1,8631 | 55 | 1,8269 |
| 25 | 1,9367 | 56 | 1,8973 | 25 | 1,8619 | 56 | 1,8258 |
| 26 | 1,9354 | 57 | 1,8960 | 26 | 1,8607 | 57 | 1,8249 |
| 27 | 1,9341 | 58 | 1,8948 | 27 | 1,8595 | 58 | 1,8235 |
| 28 | 1,9328 | 59 | 1,8935 | 28 | 1,8583 | 59 | 1,8223 |
| 29 | 1,9315 | 60 | 1,8923 | 29 | 1,8571 | 60 | 1,8211 |
| 30 | 1,9302 |  |  | 30 | 1,8559 |  |  |
| 250 |  |  |  | 260 |  |  |  |
| 0 | 1,8211 | 31 | 1,7867 | 0 | 1,7557 | 31 | 1,7239 |
| 1 | 1,8201 | 32 | 1,7856 | 1 | 1,7547 | 32 | 1,7229 |
| 2 | 1,8189 | 33 | 1,7845 | 2 | 1,7536 | 33 | 1,7219 |
| 3 | 1,8178 | 34 | 1,7834 | 3 | 1,7526 | 34 | 1,7209 |
| 4 | 1,8167 | 35 | 1,7823 | 4 | 1,7515 | 35 | 1,7199 |
| 5 | 1,8155 | 36 | 1,7818 | 5 | 1,7505 | 36 | 1,7189 |
| 6 | 1,8144 | 37 | 1,7802 | 6 | 1,7495 | 37 | 1,7179 |
| 7 | 1,8133 | 38 | 1,7791 | 7 | 1,7484 | 38 | 1,7169 |
| 8 | 1,8122 | 39 | 1,7780 | 8 | 1,7474 | 39 | 1,7159 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 1,8110 | 40 | 1,7769 | 9 | 1,7463 | 40 | 1,7149 |
| 10 | 1,8099 | 41 | 1,7758 | 10 | 1,7453 | 41 | 1,7139 |
| 11 | 1,8088 | 42 | 1,7748 | 11 | 1,7443 | 42 | 1,7129 |
| 12 | 1,8077 | 43 | 1,7737 | 12 | 1,7432 | 43 | 1,7119 |
| 13 | 1,8065 | 44 | 1,7726 | 13 | 1,7422 | 44 | 1,7109 |
| 14 | 1,8054 | 45 | 1,7715 | 14 | 1,7412 | 45 | 1,7100 |
| 15 | 1,8043 | 46 | 1,7705 | 15 | 1,7401 | 46 | 1,7090 |
| 16 | 1,8032 | 47 | 1,7694 | 16 | 1,7391 | 47 | 1,7080 |
| 17 | 1,8021 | 48 | 1,7683 | 17 | 1,7381 | 48 | 1,7070 |
| 18 | 1,8009 | 49 | 1,7673 | 18 | 1,7371 | 49 | 1,7060 |
| 19 | 1,7998 | 50 | 1,7662 | 19 | 1,7360 | 50 | 1,7050 |
| 20 | 1,7981 | 51 | 1,7651 | 20 | 1,7350 | 51 | 1,7040 |
| 21 | 1,7976 | 52 | 1,7641 | 21 | 1,7340 | 52 | 1,7031 |
| 22 | 1,7965 | 53 | 1,7630 | 22 | 1,7330 | 53 | 1,7021 |
| 23 | 1,7954 | 54 | 1,7620 | 23 | 1,7320 | 54 | 1,7011 |
| 24 | 1,7943 | 55 | 1,7609 | 24 | 1,7310 | 55 | 1,7001 |
| 25 | 1,7932 | 56 | 1,7598 | 25 | 1,7299 | 56 | 1,6992 |
| 26 | 1,7922 | 57 | 1,7588 | 26 | 1,7289 | 57 | 1,6982 |
| 27 | 1,7911 | 58 | 1,7578 | 27 | 1,7279 | 58 | 1,6972 |
| 28 | 1,7900 | 59 | 1,7567 | 28 | 1,7269 | 59 | 1,6963 |
| 29 | 1,7889 | 60 | 1,7557 | 29 | 1,7259 | 60 | 1,6953 |
| 30 | 1,7302 |  |  | 30 | 1,7249 |  |  |
| 270 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 0 | 1,6953 | 31 | 1,6659 | 0 | 1,6394 | 31 | 1,6121 |
| 1 | 1,6943 | 32 | 1,6650 | 1 | 1,6385 | 32 | 1,6113 |
| 2 | 1,6934 | 33 | 1,6640 | 2 | 1,6376 | 33 | 1,6104 |
| 3 | 1,6924 | 34 | 1,6631 | 3 | 1,6367 | 34 | 1,6096 |
| 4 | 1,6915 | 35 | 1,6622 | 4 | 1,6358 | 35 | 1,6087 |
| 5 | 1,6905 | 36 | 1,6613 | 5 | 1,6349 | 36 | 1,6078 |
| 6 | 1,6895 | 37 | 1,6604 | 6 | 1,6341 | 37 | 1,6070 |
| 7 | 1,6886 | 38 | 1,6594 | 7 | 1,6332 | 38 | 1,6061 |
| 8 | 1,6876 | 39 | 1,6585 | 8 | 1,6 323 | 39 | 1,6053 |
| 9 | 1,6867 | 40 | 1,6576 | 9 | 1,6314 | 40 | 1,6044 |
| 10 | 1,6857 | 41 | 1,6567 | 10 | 1,6305 | 41 | 1,6035 |
| 11 | 1,6847 | 42 | 1,6558 | 11 | 1,6296 | 42 | 1,6027 |
| 12 | 1,6838 | 43 | 1,6548 | 12 | 1,6287 | 43 | 1,6018 |
| 13 | 1,6828 | 44 | 1,6539 | 13 | 1,6279 | 44 | 1,6010 |
| 14 | 1,6819 | 45 | 1,6530 | 14 | 1,6270 | 45 | 1,6001 |
| 15 | 1,6809 | 46 | 1,6521 | 15 | 1,6261 | 46 | 1,5993 |
| 16 | 1,6800 | 47 | 1,6512 | 16 | 1,6252 | 47 | 1,5984 |
| 17 | 1,6790 | 48 | 1,6502 | 17 | 1,6247 | 48 | 1,5976 |
| 18 | 1,6781 | 49 | 1,6493 | 18 | 1,6235 | 49 | 1,5967 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 1,6771 | 50 | 1,6484 | 19 | 1,6226 | 50 | 1,5959 |
| 20 | 1,6762 | 51 | 1,6475 | 20 | 1,6217 | 51 | 1,5981 |
| 21 | 1,6753 | 52 | 1,6466 | 21 | 1,6208 | 52 | 1,5942 |
| 22 | 1,6743 | 53 | 1,6457 | 22 | 1,6200 | 53 | 1,5934 |
| 23 | 1,6734 | 54 | 1,6448 | 23 | 1,6191 | 54 | 1,5925 |
| 24 | 1,6724 | 55 | 1,6439 | 24 | 1,6182 | 55 | 1,5917 |
| 25 | 1,6715 | 56 | 1,6430 | 25 | 1,6173 | 56 | 1,5909 |
| 26 | 1,6706 | 57 | 1,6421 | 26 | 1,6163 | 57 | 1,5900 |
| 27 | 1,6696 | 58 | 1,6412 | 27 | 1,6156 | 58 | 1,5892 |
| 28 | 1,6687 | 59 | 1,6402 | 28 | 1,6147 | 59 | 1,5883 |
| 29 | 1,6677 | 60 | 1,6394 | 29 | 1,6139 | 60 | 1,5875 |
| 30 | 1,6668 |  |  | 30 | 1,6130 |  |  |
| 290 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 0 | 1,5875 | 31 | 1,5622 | 0 | 1,5393 | 31 | 1,5157 |
| 1 | 1,5867 | 32 | 1,5614 | 1 | 1,5385 | 32 | 1,5149 |
| 2 | 1,5859 | 33 | 1,5606 | 2 | 1,5378 | 33 | 1,5142 |
| 3 | 1,5850 | 34 | 1,5598 | 3 | 1,5370 | 34 | 1,5134 |
| 4 | 1,5842 | 35 | 1,5590 | 4 | 1,5362 | 35 | 1,5127 |
| 5 | 1,5834 | 36 | 1,5582 | 5 | 1,5354 | 36 | 1,5120 |
| 6 | 1,5826 | 37 | 1,5574 | 6 | 1,5347 | 37 | 1,5112 |
| 7 | 1,5818 | 38 | 1,5566 | 7 | 1,5339 | 38 | 1,5105 |
| 8 | 1,5809 | 39 | 1,5558 | 8 | 1,5 331 | 39 | 1,5097 |
| 9 | 1,5801 | 40 | 1,5550 | 9 | 1,5324 | 40 | 1,5090 |
| 10 | 1,5793 | 41 | 1,5542 | 10 | 1,5316 | 41 | 1,5083 |
| 11 | 1,5785 | 42 | 1,5534 | 11 | 1,5308 | 42 | 1,5075 |
| 12 | 1,5777 | 43 | 1,5526 | 12 | 1,5301 | 43 | 1,5068 |
| 13 | 1,5768 | 44 | 1,5518 | 13 | 1,5293 | 44 | 1,5060 |
| 14 | 1,5760 | 45 | 1,5510 | 14 | 1,5286 | 45 | 1,5053 |
| 15 | 1,5752 | 46 | 1,5503 | 15 | 1,5278 | 46 | 1,5046 |
| 16 | 1,5740 | 47 | 1,5495 | 16 | 1,5270 | 47 | 1,5038 |
| 17 | 1,5736 | 48 | 1,5487 | 17 | 1,5263 | 48 | 1,5031 |
| 18 | 1,5727 | 49 | 1,5479 | 18 | 1,5255 | 49 | 1,5023 |
| 19 | 1,5719 | 50 | 1,5471 | 19 | 1,5248 | 50 | 1,5016 |
| 20 | 1,5711 | 51 | 1,5463 | 20 | 1,5240 | 51 | 1,5009 |
| 21 | 1,5703 | 52 | 1,5455 | 21 | 1,5232 | 52 | 1,5002 |
| 22 | 1,5695 | 53 | 1,5448 | 22 | 1,5225 | 53 | 1,4994 |
| 23 | 1,5687 | 54 | 1,5440 | 23 | 1,5217 | 54 | 1,4980 |
| 24 | 1,5679 | 55 | 1,5432 | 24 | 1,5210 | 55 | 1,4980 |
| 25 | 1,5670 | 56 | 1,5424 | 25 | 1,5202 | 56 | 1,4973 |
| 26 | 1,5662 | 57 | 1,5416 | 26 | 1,5194 | 57 | 1,4966 |
| 27 | 1,5654 | 58 | 1,5409 | 27 | 1,5187 | 58 | 1,4958 |
| 28 | 1,5646 | 59 | 1,5401 | 28 | 1,5179 | 59 | 1,4951 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 1,5638 | 60 | 1,5393 | 29 | 1,5172 | 60 | 1,4944 |
| 30 | 1,5630 |  |  | 30 | 1,5162 |  |  |
| 310 |  |  |  | 320 |  |  |  |
| 0 | 1,4944 | 31 | 1,4122 | 0 | 1,4524 | 31 | 1,4317 |
| 1 | 1,4937 | 32 | 1,4719 | 1 | 1,4517 | 32 | 1,4311 |
| 2 | 1,4930 | 33 | 1,4709 | 2 | 1,4511 | 33 | 1,4304 |
| 3 | 1,4922 | 34 | 1,4702 | 3 | 1,4504 | 34 | 1,4298 |
| 4 | 1,4915 | 35 | 1,4695 | 4 | 1,4497 | 35 | 1,4291 |
| 5 | 1,4908 | 36 | 1,4689 | 5 | 1,4490 | 36 | 1,4285 |
| 6 | 1,4901 | 37 | 1,4682 | 6 | 1,4484 | 37 | 1,4278 |
| 7 | 1,4894 | 38 | 1,4675 | 7 | 1,4477 | 38 | 1,4272 |
| 8 | 1,4886 | 39 | 1,4668 | 8 | 1,4470 | 39 | 1,4265 |
| 9 | 1,4879 | 40 | 1,4661 | 9 | 1,4464 | 40 | 1,4259 |
| 10 | 1,4872 | 41 | 1,4654 | 10 | 1,4457 | 41 | 1,4253 |
| 11 | 1,4865 | 42 | 1,4647 | 11 | 1,4450 | 42 | 1,4246 |
| 12 | 1,4858 | 43 | 1,4640 | 12 | 1,4444 | 43 | 1,4240 |
| 13 | 1,4851 | 44 | 1,4633 | 13 | 1,4437 | 44 | 1,4233 |
| 14 | 1,4844 | 45 | 1,4626 | 14 | 1,4430 | 45 | 1,4227 |
| 15 | 1,4836 | 46 | 1,4620 | 15 | 1,4423 | 46 | 1,4221 |
| 16 | 1,4829 | 47 | 1,4613 | 16 | 1,4417 | 47 | 1,4214 |
| 17 | 1,4822 | 48 | 1,4606 | 17 | 1,4410 | 48 | 1,4208 |
| 18 | 1,4815 | 49 | 1,4599 | 18 | 1,4403 | 49 | 1,4201 |
| 19 | 1,4808 | 50 | 1,4592 | 19 | 1,4397 | 50 | 1,4195 |
| 20 | 1,4801 | 51 | 1,4585 | 20 | 1,4390 | 51 | 1,4189 |
| 21 | 1,4794 | 52 | 1,4578 | 21 | 1,4383 | 52 | 1,4182 |
| 22 | 1,4787 | 53 | 1,4572 | 22 | 1,4377 | 53 | 1,4176 |
| 23 | 1,4780 | 54 | 1,4565 | 23 | 1,4370 | 54 | 1,4169 |
| 24 | 1,4773 | 55 | 1,4558 | 24 | 1,4364 | 55 | 1,4163 |
| 25 | 1,4765 | 56 | 1,4551 | 25 | 1,4357 | 56 | 1,4157 |
| 26 | 1,4758 | 57 | 1,4554 | 26 | 1,4350 | 57 | 1,4150 |
| 27 | 1,4751 | 58 | 1,4538 | 27 | 1,4344 | 58 | 1,4144 |
| 28 | 1,4744 | 59 | 1,4531 | 28 | 1,4337 | 59 | 1,4137 |
| 29 | 1,4737 | 60 | 1,4524 | 29 | 1,4331 | 60 | 1,4131 |
| 30 | 1,4730 |  |  | 30 | 1,4324 |  |  |
| 330 |  |  |  | 340 |  |  |  |
| 0 | 1,4131 | 31 | 1,3939 | 0 | 1,3764 | 31 | 1,3582 |
| 1 | 1,4125 | 32 | 1,3933 | 1 | 1,3758 | 32 | 1,3577 |
| 2 | 1,4118 | 33 | 1,3927 | 2 | 1,3752 | 33 | 1,3571 |
| 3 | 1,4112 | 34 | 1,3921 | 3 | 1,3746 | 34 | 1,3565 |
| 4 | 1,4106 | 35 | 1,3914 | 4 | 1,3740 | 35 | 1,3559 |
| 5 | 1,4099 | 36 | 1,3908 | 5 | 1,3734 | 36 | 1,3554 |
| 6 | 1,4093 | 37 | 1,3902 | 6 | 1,3729 | 37 | 1,3548 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 1,4087 | 38 | 1,3896 | 7 | 1,3723 | 38 | 1,3542 |
| 8 | 1,4081 | 39 | 1,3890 | 8 | 1,3717 | 39 | 1,3537 |
| 9 | 1,4074 | 40 | 1,3884 | 9 | 1,3711 | 40 | 1,3531 |
| 10 | 1,4068 | 41 | 1,3872 | 10 | 1,3705 | 41 | 1,3525 |
| 11 | 1,4062 | 42 | 1,3866 | 11 | 1,3699 | 42 | 1,3520 |
| 12 | 1,4056 | 43 | 1,3860 | 12 | 1,3693 | 43 | 1,3514 |
| 13 | 1,4049 | 44 | 1,3853 | 13 | 1,3687 | 44 | 1,3508 |
| 14 | 1,4043 | 45 | 1,3847 | 14 | 1,3681 | 45 | 1,3502 |
| 15 | 1,4037 | 46 | 1,3847 | 15 | 1,3575 | 46 | 1,3497 |
| 16 | 1,4031 | 47 | 1,3841 | 16 | 1,3670 | 47 | 1,3491 |
| 17 | 1,4025 | 48 | 1,3935 | 17 | 1,3664 | 48 | 1,3485 |
| 18 | 1,4018 | 49 | 1,3829 | 18 | 1,3658 | 49 | 1,3480 |
| 19 | 1,4012 | 50 | 1,3823 | 19 | 1,3652 | 50 | 1,3474 |
| 20 | 1,4006 | 51 | 1,3817 | 20 | 1,3646 | 51 | 1,3468 |
| 21 | 1,4000 | 52 | 1,3811 | 21 | 1,3640 | 52 | 1,3463 |
| 22 | 1,3994 | 53 | 1,3805 | 22 | 1,3634 | 53 | 1,3457 |
| 23 | 1,3988 | 54 | 1,3799 | 23 | 1,3629 | 54 | 1,3452 |
| 24 | 1,3982 | 55 | 1,3793 | 24 | 1,3623 | 55 | 1,3446 |
| 25 | 1,3975 | 56 | 1,3788 | 25 | 1,3617 | 56 | 1,3440 |
| 26 | 1,3969 | 57 | 1,3782 | 26 | 1,3611 | 57 | 1,3435 |
| 27 | 1,3963 | 58 | 1,3766 | 27 | 1,3605 | 58 | 1,3429 |
| 28 | 1,3957 | 59 | 1,3770 | 28 | 1,3600 | 59 | 1,3424 |
| 29 | 1,3951 | 60 | 1,3764 | 29 | 1,3594 | 60 | 1,3418 |
| 30 | 1,3945 |  |  | 30 | 1,3558 |  |  |
| 350 |  |  |  | 360 |  |  |  |
| 0 | 1,3418 | 31 | 1,3249 | 0 | 1,3094 | 31 | 1,2934 |
| 1 | 1,3412 | 32 | 1,3243 | 1 | 1,3089 | 32 | 1,2929 |
| 2 | 1,3407 | 33 | 1,3238 | 2 | 1,3084 | 33 | 1,2924 |
| 3 | 1,3401 | 34 | 1,3232 | 3 | 1,3078 | 34 | 1,2919 |
| 4 | 1,3396 | 35 | 1,3237 | 4 | 1,3073 | 35 | 1,2914 |
| 5 | 1,3390 | 36 | 1,3222 | 5 | 1,3068 | 36 | 1,2909 |
| 6 | 1,3385 | 37 | 1,3216 | 6 | 1,3063 | 37 | 1,2904 |
| 7 | 1,3379 | 38 | 1,3211 | 7 | 1,3058 | 38 | 1,2899 |
| 8 | 1,3 374 | 39 | 1,3205 | 8 | 1,3052 | 39 | 1,2824 |
| 9 | 1,3368 | 40 | 1,3200 | 9 | 1,3047 | 40 | 1,2889 |
| 10 | 1,3363 | 41 | 1,3195 | 10 | 1,3042 | 41 | 1,2884 |
| 11 | 1,3357 | 42 | 1,3189 | 11 | 1,3037 | 42 | 1,2879 |
| 12 | 1,3352 | 43 | 1,3184 | 12 | 1,3032 | 43 | 1,2874 |
| 13 | 1,3346 | 44 | 1,3179 | 13 | 1,3026 | 44 | 1,2869 |
| 14 | 1,3341 | 45 | 1,3173 | 14 | 1,3021 | 45 | 1,2863 |
| 15 | 1,3335 | 46 | 1,3168 | 15 | 1,3106 | 46 | 1,2858 |
| 16 | 1,3330 | 47 | 1,3163 | 16 | 1,3011 | 47 | 1,2853 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 1,3324 | 48 | 1,3158 | 17 | 1,3006 | 48 | 1,2848 |
| 18 | 1,3319 | 49 | 1,3152 | 18 | 1,3000 | 49 | 1,2843 |
| 19 | 1,3313 | 50 | 1,3147 | 19 | 1,9995 | 50 | 1,2838 |
| 20 | 1,3308 | 51 | 1,3142 | 20 | 1,9990 | 51 | 1,2833 |
| 21 | 1,3303 | 52 | 1,3136 | 21 | 1,9985 | 52 | 1,2828 |
| 22 | 1,3297 | 53 | 1,3131 | 22 | 1,9980 | 53 | 1,2823 |
| 23 | 1,3292 | 54 | 1,3126 | 23 | 1,9975 | 54 | 1,2818 |
| 24 | 1,3286 | 55 | 1,3120 | 24 | 1,9970 | 55 | 1,2813 |
| 25 | 1,3281 | 56 | 1,3115 | 25 | 1,9964 | 56 | 1,2809 |
| 26 | 1,3276 | 57 | 1,3110 | 26 | 1,9959 | 57 | 1,2804 |
| 27 | 1,3276 | 58 | 1,3105 | 27 | 1,9954 | 58 | 1,2799 |
| 28 | 1,3265 | 59 | 1,3099 | 28 | 1,9949 | 59 | 1,2794 |
| 29 | 1,3159 | 60 | 1,3094 | 29 | 1,9944 | 60 | 1,2789 |
| 30 | 1,3254 |  |  | 30 | 1,9939 |  |  |

Приложение 2

Таблица  - "Ключ" для идентификации минералов

| d/n | I | d/n | I | d/n | I | d/n | I | d/n | I | Название минерала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10,03 | 10 | 2,568 | 10 | 1,498 | 10 | 3,342 | 9 | 1,987 | 8 | Мусковит - К2О·3Al2О3·6SiО2·2Н2О |
| 9,98 | 8 | 2,56 | 8 | 4,47 | 8 | 1,50 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 7,38 | 10 | 2,487 | 10 | 3,661 | 10 | 1,530 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 7,24 | 10 | 1,659 | 8 | 2,347 | 8 | 3,59 | 8 | 1,323 | 7 | Диккит - β- Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 7,15 | 10 | 3,59 | 10 | 2,416 | 10 | 1,489 | 8 | 4,42 | 8 | Накрит - α-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 7,14 | 10 | 3,57 | 10 | 1,487 | 10 | 2,338 | 8 | 1,665 | 7 | Каолинит - γ-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 4,82 | 10 | 2,378 | 10 | 1,458 | 9 | 2,044 | 8 | 2,451 | 8 | Гидраргиллит (гиббсит) - Al2O3·3H2O |
| 4,79 | 10 | 4,34 | 10 | 2,22 | 10 | 1,72 | 7 | 3,19 | 4 | Байерит - Al2O3·3H2O |
| 4,47 | 8 | 2,56 | 8 | 1,50 | 8 | 9,98 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 4,39 | 10 | 4,12 | 10 | 3,73 | 9 | 1,528 | 7 | 1,69 | 7 | α-тридимит - α-SiO2 |
| 4,34 | 10 | 2,22 | 10 | 4,79 | 10 | 1,72 | 7 | 3,19 | 4 | Байерит - Al2O3·3H2O |
| 4,30 | 10 | 3,81 | 9 | 4,08 | 6 | 2,49 | 4 | 2,96 | 3 | γ-тридимит - γ-SiO2 |
| 4,18 | 10 | 2,45 | 9 | 2,69 | 8 | 1,720 | 7 | 2,18 | 5 | Гетит - Fe2О3·Н2О |
| 4,15 | 10 | 2,53 | 9 | 1,641 | 7 | 1,460 | 6 | 2,07 | 5 | α-кристобалит - α-SiO2 |
| 4,12 | 10 | 4,39 | 10 | 3,73 | 9 | 1,528 | 7 | 1,69 | 7 | α-тридимит - α-SiO2 |
| 4,03 | 10 | 2,481 | 8 | 2,834 | 7 | 1,491 | 6 | 1,530 | 6 | β-кристобалит - β-SiO2 |
| 3,76 | 100 | 3,15 | 100 | 2,68 | 100 | 2,54 | 80 | 4,04 | 80 | Ранкинит - 3СаО·2SiО2 |
| 3,72 | 100 | 2,15 | 52 | 2,63 | 47 | 2,43 | 19 | 3,22 | 15 | Сульфоалюминат кальция -3СаО·3Al2О3· CaSО4 |
| 3,68 | 100 | 1,842 | 100 | 7,37 | 85 | 3,80 | 30 | 2,84 | 40 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 3,661 | 10 | 2,487 | 10 | 1,530 | 10 | 7,38 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 3,59 | 10 | 2,416 | 10 | 7,15 | 10 | 1,489 | 8 | 4,42 | 8 | Накрит - α-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 3,57 | 10 | 1,487 | 10 | 7,14 | 10 | 2,338 | 8 | 1,665 | 7 | Каолинит - γ-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 3,49 | 10 | 2,85 | 8 | 1,64 | 8 | 1,86 | 7 | 2,32 | 6 | Ангидрит - β-CaSО4 |
| 3,42 | 100 | 1,85 | 90 | 1,57 | 80 | 1,57 | 80 | 1,421 | 80 | α-кварц - α-SiO2 |
| 3,36 | 10 | 1,531 | 10 | 1,670 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О· 6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3,34 | 10 | 1,372 | 9 | 1,539 | 9 | 1,813 | 9 | 1,380 | 8 | Кварц - β-SiO2 |
| 3,313 | 10 | 1,792 | 8 | 3,227 | 8 | 2,995 | 4 | 3,77 | 4 | Адуляр - K2О·Al2О3·6SiО2 |
| 3,21 | 100 | 4,17 | 85 | 4,11 | 70 | 3,75 | 50 | 2,94 | 50 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 3,20 | 10 | 2,135 | 6 | 2,509 | 6 | 1,836 | 5 | 1,762 | 5 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 3,183 | 10 | 4,02 | 9 | 3,80 | 8 | 1,454 | 8 | 1,493 | 7 | Ортоклаз - K2О·Al2О3·6SiО2 |
| 3,15 | 100 | 2,68 | 100 | 3,76 | 100 | 2,54 | 80 | 4,04 | 80 | Ранкинит - 3СаО·2SiО2 |
| 3,029 | 10 | 1,044 | 10 | 1,869 | 9 | 1,912 | 8 | 2,088 | 7 | Кальцит - CaCO3 |
| 2,992 | 100 | 2,518 | 65 | 2,524 | 65 | 2,894 | 40 | 1,617 | 35 | Диопсид - СаО·MgО·2SiО2 |
| 2,97 | 100 | 3,31 | 80 | 3,52 | 80 | 3,83 | 80 | 1,72 | 60 | Волластонит - β- СаО·SiО2 |
| 2,883 | 10 | 1,785 | 6 | 2,191 | 5 | 2,015 | 4 | 1,167 | 4 | Доломит - CaMg (CO3)2 |
| 2,87 | 100 | 1,76 | 80 | 1,40 | 70 | 2,04 | 70 | 2,48 | 70 | Окерманит - 2СаО·MgО·2SiО2 |
| 2,850 | 10 | 1,762 | 8 | 3,65 | 7 | 1,990 | 5 | 0,985 | 5 | Родохрозит - MnCО3 |
| 2,85 | 100 | 1,76 | 100 | 1,75 | 100 | 1,52 | 70 | 2,29 | 70 | Геленит -2СаО·Al2О3·SiО2 |
| 2,737 | 10 | 1,697 | 10 | 0,912 | 10 | 2,101 | 9 | 1,065 | 8 | Магнезит - MgСО3 |
| 2,705 | 10 | 1,432 | 10 | 1,046 | 10 | 3,14 | 9 | 1,507 | 9 | Актинолит - Ca2(Mg, Fe)5 [Si8O22] (ОН)2 |
| 2,694 | 10 | 2,513 | 10 | 1,692 | 8 | 1,842 | 7 | 1,481 | 7 | Гематит - α-Fe2О3 |
| 2,68 | 100 | 3,15 | 100 | 3,76 | 100 | 2,54 | 80 | 4,04 | 80 | Ранкинит - 3СаО·2SiО2 |
| 2,666 | 100 | 2,586 | 40 | 3,637 | 40 | 4,19 | 35 | 2,543 | 30 | Монтичеллит - СаО·MgО·SiО2 |
| 2,66 | 100 | 1,53 | 70 | 1,90 | 70 | 1,87 | 60 | 2,84 | 50 | Мервинит - 3СаО·MgО·2SiО2 |
| 2,58 | 10 | 1,516 | 10 | 3,31 | 7 | 1,656 | 5 | 2,40 | 5 | Глауконит - К <1(Fe 3+, Fe 2+, A, Mg)2-3 [Si3 (Si, Al) О10]·(ОН)2 ·nН2О |
| 2,568 | 10 | 1,498 | 10 | 10,03 | 10 | 3,342 | 9 | 1,987 | 8 | Мусковит - К2О·3Al2О3·6SiО2·2Н2О |
| 2,56 | 8 | 1,50 | 8 | 4,47 | 8 | 9,98 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 2,541 | 10 | 1,612 | 9 | 1,479 | 9 | 1,091 | 8 | 2,098 | 7 | Магнетит - FeFe2О4 |
| 2,513 | 10 | 2,694 | 10 | 1,692 | 8 | 1,842 | 7 | 1,481 | 7 | Гематит - α-Fe2О3 |
| 2,487 | 10 | 1,530 | 10 | 3,661 | 10 | 7,38 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2,416 | 10 | 3,59 | 10 | 7,15 | 10 | 1,489 | 8 | 4,42 | 8 | Накрит - α-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 2,39 | 100 | 2,76 | 40 | 1,69 | 63 | 1,071 | 25 | 1,445 | 20 | Оксид кальция - СаО |
| 2,378 | 10 | 4,82 | 10 | 1,458 | 9 | 2,044 | 8 | 2,451 | 8 | Гидраргиллит (гиббсит) - Al2O3·3H2O |
| 2,344 | 10 | 1,849 | 10 | 1,306 | 10 | 3,6 | 8 | 1,452 | 8 | Бемит - Al2O3·3H2O |
| 2,22 | 10 | 4,34 | 10 | 4,79 | 10 | 1,72 | 7 | 3,19 | 4 | Байерит - Al2O3·3H2O |
| 2,09 | 100 | 1,72 | 90 | 2,67 | 90 | 2,98 | 90 | 1,33 | 80 | Пирротин - FeS |
| 2,006 | 10 | 1,531 | 10 | 1,670 | 10 | 1,362 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О· 6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1,971 | 10 | 1,738 | 9 | 3,39 | 9 | 2,696 | 8 | 1,879 | 8 | Арагонит - CaCO3 |
| 1,97 | 100 | 3,23 | 80 | 2,80 | 60 | 1,25 | 20 | 1,47 | 20 | Псевдоволластонит - α- СаО·SiО2 |
| 1,849 | 10 | 1,306 | 10 | 2,344 | 10 | 3,6 | 8 | 1,452 | 8 | Бемит - Al2O3·3H2O |
| 1,842 | 100 | 3,68 | 100 | 7,37 | 85 | 3,80 | 30 | 2,84 | 40 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 1,76 | 100 | 1,75 | 100 | 2,85 | 100 | 1,52 | 70 | 2,29 | 70 | Геленит -2СаО·Al2О3·SiО2 |
| 1,75 | 100 | 1,76 | 100 | 2,85 | 100 | 1,52 | 70 | 2,29 | 70 | Геленит -2СаО·Al2О3·SiО2 |
| 1,697 | 10 | 0,912 | 10 | 2,737 | 10 | 2,101 | 9 | 1,065 | 8 | Магнезит - MgСО3 |
| 1,670 | 10 | 1,531 | 10 | 1,362 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,633 | 100 | 2,709 | 86 | 2,423 | 66 | 1,915 | 40 | 2,211 | 52 | Пирит - FeS2 |
| 1,630 | 10 | 1,477 | 9 | 2,072 | 8 | 2,130 | 8 | 3,988 | 6 | Диаспор - AlO (OH) |
| 1,599 | 10 | 2,081 | 9 | 1,374 | 7 | 2,543 | 6 | 1,401 | 6 | Корунд - α-Al2О3 |
| 1,531 | 10 | 1,362 | 10 | 1,670 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,530 | 10 | 2,487 | 10 | 3,661 | 10 | 7,38 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 1,516 | 10 | 2,58 | 10 | 3,31 | 7 | 1,656 | 5 | 2,40 | 5 | Глауконит - К <1(Fe 3+, Fe 2+, A, Mg)2-3 [Si3 (Si, Al) О10]·(ОН)2 ·nН2О |
| 1,50 | 8 | 2,56 | 8 | 4,47 | 8 | 9,98 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 1,498 | 10 | 2,568 | 10 | 10,03 | 10 | 3,342 | 9 | 1,987 | 8 | Мусковит - К2О·3Al2О3·6SiО2·2Н2О |
| 1,487 | 10 | 3,57 | 10 | 7,14 | 10 | 2,338 | 8 | 1,665 | 7 | Каолинит - γ-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 1,432 | 10 | 1,046 | 10 | 2,705 | 10 | 3,14 | 9 | 1,507 | 9 | Актинолит - Ca2(Mg, Fe)5 [Si8O22] (ОН)2 |
| 1,362 | 10 | 1,531 | 10 | 1,670 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,306 | 10 | 1,849 | 10 | 2,344 | 10 | 3,6 | 8 | 1,452 | 8 | Бемит - Al2O3·3H2O |
| 1,28 | 10 | 1,113 | 7 | 1,644 | 7 | 3,148 | 7 | 0,921 | 6 | Флюорит - CaF2 |
| 1,046 | 10 | 1,432 | 10 | 2,705 | 10 | 3,14 | 9 | 1,507 | 9 | Актинолит - Ca2(Mg, Fe)5 [Si8O22] (ОН)2 |
| 1,044 | 10 | 3,029 | 10 | 1,869 | 9 | 1,912 | 8 | 2,088 | 7 | Кальцит - CaCO3 |
| 0,912 | 10 | 1,697 | 10 | 2,737 | 10 | 2,101 | 9 | 1,065 | 8 | Магнезит - MgСО3 |

Приложение 3                        Атлас кривых дериватограмм

| № п/п | Название минерала и его формула | Характер кривой ДТА | Рефлексы рентгенограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оксиды и гидроксиды |  |  |  |
| 1 | Кварц, SiO2 |  | 1,54; 1,67; 1,81; 1,98; 2,12; 2,23; 2,28; 2,45; 3,34; 4,24 |
| 2 | Кристобалит, SiO2 |  | 1,09; 1,28; 1,33; 1,36; 1,43; 1,49; 1,53; 1,60; 1,69; 1,87; 1,92; 2,11; 2,48; 2,83; 3,13; 4,03 |
| 3 | Опал, SiO2·nH2O |  | Аморфный |
| 4 | Вюстит, FeO |  | 1,29; 1,51; 2,14; 2,47 |
| 5 | Гематит, Fe2O3 |  | 1,46; 1,48; 1,69; 1,84; 2,20; 2,51; 2,69 |
| 6 | Магнетит, Fe3O4 |  | 1,05; 1,09; 1,28; 1,48; 1,61; 1,71; 2,54; 2,99 |
| 7 | Гетит, FeOOH |  | 1,45; 1,56; 1,72; 2,18; 2,45; 2,69; 4,18 |
| 8 | Периклаз, MgO |  | 1,49; 2,10; 2,42; |
| 9 | Брусит, Mg(OH)2 |  | 1,49; 1,57; 1,79; 2,35; 2,71; 4,75 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 0С |  |
| 10 | Оксид кальция, CaO |  | 1,69; 2,39; 2,76 |
| 11 | Портландит, Ca(OH)2 |  | 1,48; 1,69; 1,79; 1,93; 2,63; 3,11; 4,93 |
| 12 | Корунд, Al2O3 |  | 1,00; 1,24; 1,37; 1,40; 1,51; 1,60; 1,74; 2,08; 2,38 |
| 13 | Бемит, AlOOH |  | 1,13; 1,31; 1,45; 1,52; 1,65; 1,85; 2,34; 3,16; 6,20 |
| 14 | Гиббсит, Al(OH)3 |  | 1,46; 1,69; 1,75; 1,80; 1,92; 1,99; 2,04; 2,15; 2,38; 2,45; 4,34; 4,82 |
| 15 | Пиролюзит, MnO2 |  | 1,31; 1,56; 1,63; 2,13; 2,41; 314 |
| 16 | Хромит, FeCr2O4 |  | 1,10; 1,26; 1,46; 1,60; 2,07; 2,52; 2,95; 4,82 |
|  | Карбонаты и сульфаты |  |  |
| 17 | Кальцит, CaCO3 |  | 1,52; 1,60; 1,62; 1,87; 1,91; 2,09; 2,28; 2,49; 2,84; 3,03; 3,85 |
| 18 | Магнезит, MgCO3 |  | 0,91; 0,97; 1,07; 1,35; 1,70; 1,94; 2,10; 2,74 |
| 19 | Доломит, CaMg (CO3)2 |  | 1,11; 1,79; 2,19; 2,88 |
| 20 | Сидерит, FeCO3 |  | 0,91; 0,93; 097; 1,08; 1,35; 1,51; 1,73; 1,96; 2,13; 2,79; 3,59 |
| 21 | Гипс, CaSO4·2H2O |  | 1,78; 2,68; 2,87; 3,06; 3,79; 4,27; 7,56 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 0С |  |
| 22 | Галоиды |  |  |
|  | Флюорит, CaF2 |  | 0,92; 0,96; 1,05; 1,11; 1,25; 1,64; 1,93; 3,15 |
| 23 | Галит, NaCl |  | 1;26; 1,63; 1,99; 2,82; 3,26 |
| 24 | Бишофит, MgCl2·6H2O |  | 1,84; 2,23; 2,65; 2,72; 2,88; 2,98; 4,10 |
|  | Силикаты |  |  |
| 25 | Топаз, Al[SiO4](F,OH)2 |  | 2,10; 2,36; 2,93; 3,04; 3,20; 3,69; |
| 26 | Волластонит, Ca3[Si3O9] |  | 1,72; 1,83; 2,18; 2,47; 2,97; 3,31; 3,52; 3,83 |
| 27 | Ксонотлит, Ca6[Si6O17](OH)2 или 6CaO·6 SiO2·H2O |  | 1,71; 1,84; 1,95; 2,04; 2,51; 2,71; 2,83; 3,07; 3,23; 3,65; 4,27; 7,05 |
| 28 | Гиллебрандит, Ca12[Si6O17] (OH)14 |  | 1,81; 1,86; 1,96; 2,25; 2,37; 2,92; 3,01; 3,34; 4,77; 12,60 |
| 29 | Гиролит, Ca(H2O)[Si6O15] (OH)2 |  | 1,88; 2,25; 2,65; 2,85; 3,15; 3,36; 3,84; 4,24; 9,60 |
| 30 | Нефелин, K,Na3[AlSiO4]4 |  | 1,18; 1,20; 1,38; 1,41; 1,55; 2,09; 2,30; 2,34; 2,56; 2,87; 3,00; 3,26; 3,83; 4,16; 4,32 |
| 31 | Ортоклаз, K [AlSi3O8] |  | 1,37; 1,45; 1,73; 1,77; 1,82; 2,10; 2,29; 2,53; 2,93; 3,00; 3,18; 3,33; 3,80; 4,02 |
| 32 | Микроклин, K [AlSi3O8] |  | 1,46; 1,52; 1,80; 2,00; 2,16; 3,22; 4,17 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 0С |  |
| 33 | Алит, 3CaO· SiO2 |  | 2,60; 2,61; 2,74; 2,78; 3,03 |
| 34 | Белит, 2CaO· SiO2 |  | 1,98; 2,19; 2,20; 2,28; 2,61; 2,72; 2,75; 2,79; 2,81 |
| 35 | Тальк, Mg3[Si4O10](OH)2 |  | 1,31; 1,33; 1,55; 1,71; 1,90; 2,54; 3,44; 4,50 |
| 36 | Мусковит, KAl2[AlSi3O10](OH,F)2 |  | 1,25; 1,30; 1,35; 1,50; 1,65; 1,99; 2,13; 2,37; 2,57; 2,86; 3,34; 4,52; 10,03 |
| 37 | Биотит, K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH,F)2 |  | 1,37; 1,56; 1,69; 2,02; 2,53 |
| 38 | Верменкулит, (Mg,Fe)3[SiAl4O10](OH)2·4H2O |  | 1,34; 1,70; 2,66; 3,45; 11,38 |
| 39 | Каолинит, Al4[Si4O10](OH)8 |  | 1,13; 1,28; 1,49; 1,67; 2,34; 3,57; 7,14 |
| 40 | Монтмориллонит (Ca,Na)(Mg,Al,Fe)2[(Si,Al) 4O10] (OH)2 |  | 1,25; 1,29; 2,60; 4,47 |
| Новообразования цементного камня |  |  |  |
| 41 | Гидросиликаты Са низкой основности (0,8- 1,5) CaO·SiO2· (1-2,5) H2O |  | 12,5; 5,3; 3,07; 2,80; 2,4; 2,1; 1,83; 1,67; 1,53; 1,40; 1,17; 1,11 |
| 42 | Гидросиликаты Са высокой основности (1,5-2,0) CaO·SiO2·n H2O |  | 9,8; 4,9; 3,07; 2,85; 2,8; 2,4; 2,20; 2,10; 2,0; 1,83; 1,72; 1,62; 1,56; 1,40; 1,22; 1,16; 1,10; 1,045; 1,025; 1,00 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 0С |  |
| 43 | Тоберморит, 5CaO·6SiO2·5 H2O |  | 1,53; 1,67; 2,00; 2,07; 2,15; 2,28; 2,80; 2,9; 5,60; 11,30 |
| 44 | Шестиводный гидроалюминат, CaO·Al2O3·6 H2O |  | 5,14; 4,45; 3,37; 3,15; 2,82; 257; 2,30; 2,23; 2,04; 1,99; 1,82; 1,75; 1,71; 1,68; 1,60; 1,57; 1,41 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 0С |  |

Приложение 4

Перечень стандартов по цементам и другим строительным материалам

Технические условия

| ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 31108-2016 | Цементы общестроительные. Технические условия |
| ГОСТ 23464-79 | Цементы. Классификация |
| ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия |
| ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| ГОСТ 1581-96 | Цементы тампонажные. Технические условия |
| ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
| ГОСТ 15825-80 | Портландцемент цветной. Технические условия |
| ГОСТ 969-91 | Цементы глиноземистые и высокоглинозёмистые. Технические условия |
| ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
| ГОСТ 25328–82 | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
| ГОСТ 3476-74 | Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов |
| ГОСТ 4013-82 | Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия |
| ГОСТ 6139-91 | Песок стандартный для испытаний цемента |
| ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
| ГОСТ 6139-2003 | Песок для испытаний цементов. Технические условия |
| ГОСТ 125-79 | Вяжущие гипсовые. Технические условия |
| ГОСТ 26971-86 | Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 9179-77 | Известь строительная. Технические условия |
| ГОСТ 30340-2012 | Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия. |
| ГОСТ 379-95 | Кирпич силикатный и камни. Технические требования |
| ГОСТ 530-2012 | Кирпич и камень керамические. Общие технические требования |
| ГОСТ 25192-82 | Бетоны. Классификация и общие требования |
| ГОСТ 7473-85 | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 26633-91 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| ГОСТ 20910-90 | Бетоны жаростойкие. Технические условия |
| ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
| ГОСТ 24211-91 | Добавки для бетонов. Общие технические требования |
| ГОСТ 28013-89 | Растворы строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 8269.0-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ |
| ГОСТ 22263-76 (с изм.) | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия |
| ГОСТ 25592-91 | Смеси золошлаковые тепловых электростанций. Технические условия |
| ГОСТ 25818-91 | Зола-унос тепловых электростанций для бетона. Технические условия |

Методы испытания

| ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения. |
| --- | --- |
| ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определения тонкости помола |
| ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
| ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
| ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
| ГОСТ 310.6-85 | Цементы. Метод определения водоотделения |
| ГОСТ 30744-2001 | Цементы. Методы испытаний цементов с использованием полифракционного песка |
| ГОСТ 5382-91 | Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа |
| ГОСТ 26798.1-96 | Цементы тампонажные. Методы испытаний |
| ГОСТ 22236-85 | Цементы. Правила приемки |
| ГОСТ 22237-85 | Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 25094-2015 | Добавки активные минеральные для цемента. Метод определения активности |
| ГОСТ 23789-79 | Вяжущие гипсовые. Методы испытаний |
| ГОСТ 22688 – 77 | Известь строительная. Методы испытаний |
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытания на горючесть |
| ГОСТ 7025-91 | Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости |
| ГОСТ 8462-85 | Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе |
| ГОСТ 21216-2014 | Сырье глинистое. Методы испытаний |
| ГОСТ 5802-86 | Растворы строительные методы испытаний |
| ГОСТ 10181-2000 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| ГОСТ 10181.1-81 | Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости |
| ГОСТ 10181.2-81 | Смеси бетонные. Методы определения плотности |
| ГОСТ 10181.3-81 | Смеси бетонные. Методы определения пористости |
| ГОСТ 10181.4-81 | Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости |
| ГОСТ 18105-2010 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
| ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| ГОСТ 10060-2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| ГОСТ 28570—90 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| ГОСТ 12730.1-78 | Бетоны. Метод определения плотности |
| ГОСТ 12730.2-78 | Бетоны. Метод определения влажности |
| ГОСТ 12730.3-78 | Бетоны. Метод определения водопоглощения |
| ГОСТ Р 56687-2015 | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Метод определения сульфатостойкости бетона |
| ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| ГОСТ 9758-86 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радио нуклидов |

Бахитжан Таймасов,

Татьяна Михайловна Худякова

Оптимизация

технологических процессов производства цемента

Лабораторный практикум

для магистрантов специальности

6М075300 – Химическая технология тугоплавких

неметаллических и силикатных материалов

Редактор   Айтуреев М.Ж.

Подписано в печать  29.02.2019г.

Формат бумаги  1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 6,0 п.л.

Тираж 50 экз.  Заказ № 292.

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5