Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

М.Ауезов атындағы  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

«Механика және Машинажасау» кафедрасы

Сейтказенова К.К., Жумалиев Б.Б

5В071200- Машина жасау мамандықтарының студенттеріне  «Құю цехтарын жобалау»  пәні бойынша курстық жобаға  арналған

Әдістемелік нұсқау

Шымкент 2019ж

Ф.7.03-03

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

М.Ауезов атындағы  Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Сейтказенова К.К., Жумалиев Б.Б

5В071200- Машина жасау мамандықтарының студенттеріне  «Құю цехтарын жобалау»  пәні бойынша курстық жобаға  арналған

Әдістемелік нұсқау

Шымкент 2019ж

УДК621.74

Құрастырған Сейтказенова К.К., Жумалиев Б.

«Құю цехтарын жобалау»  пәні бойынша курстық жобаға   арналған әдістемелік нұсқаулар.   Шымкент. ОҚМУ,  2019 ж.    34 б.

Әдістемелік нұсқау  «Құю цехтарын жобалау » пәнінің оқу жоспарына және бағдарламасына сәйкес құрылған және тәжрибелік сабақтарды орындау бойынша қажетті мәліметтер жинақталған.

Әдістемелік нұсқау 5В071200 мамандығының студенттеріне арналған; сонымен қатар басқа техникалық мамандықтардың студенттері үшін қолдануға болады.

Курстық жобаның жалпы ережелері, мақсаттары, мазмұны, оны рәсімдеу ережелері берілген. Құю цехтарының негізгі және қосалқы бөлімдерін жобалау бойынша ұсыныстар, анықтамалық деректер және курстық жобаны орындау үшін қажетті сілтеме ақпарат дипломдық жобаның тиісті бөлімін орындау үшін пайдалы болуы мүмкін.

Рецензенттер:           .- т.ғ.к. доцент Сейтханов Н.Т  М.Ауезов атындағы  ОҚМУ

Баспаға тексеріп және ұсынуға  МиМ кафедрасымен (№ 1 хаттама 27.08.2019) және МжМГІ факультеттің  әдістемелік комиссиясымен (№ 1 хаттамасы                          28.08. 2019ж) берілді.

Баспаға М.Ауезов атын. ОҚМУ әдістемелік кеңесімен  ұсынылды,  №    хаттамасы                        2019 ж.

©  М.Ауезов атын. Оңтүстік- Қазақстан мемлекеттік университеті,2019 ж.

Мазмұны

| 1. Жалпы ережелер................................................................................................. | 4 |
| --- | --- |
| 2.Өндірістік бағдарлама.......................................................................................... | 5 |
| 3. Цехтың жұмыс режимі........................................................................................ | 9 |
| 4. Уақытт қоры......................................................................................................... | 10 |
| 5. Балқу бөлімін жобалау........................................................................................ | 10 |
| 6. Қалыптау-құю бөлімін жобалау......................................................................... | 13 |
| 7. Өзек бөлімін жобалау.......................................................................................... | 15 |
| 8.Қоспа даярлау бөлімін жобалау........................................................................... | 17 |
| 9. Термо-шабу, тазалау бөлімін жобалау............................................................... | 17 |
| 10. Цех көлігі............................................................................................................ | 21 |
| Әдебиеттер................................................................................................................ | 28 |
| Қосымша................................................................................................................... | 29 |

- ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Курстық жоба "Құю цехтарын жобалау"пәні бойынша орындалады.

Курстық жобаның негізгі мақсаттары:

- пән бойынша теориялық білімді бекіту және тереңдету,

- кәсіпорындарды жобалау кезінде ұйымдастыру жобаларын әзірлеу бойынша, сонымен қатар өндірісті, еңбекті ұйымдастыруды және кәсіпорынды басқару жүйесін жетілдіру бойынша студенттердің практикалық дағдыларын меңгеру.

Курстық жобаның мазмұны өндірістік жүйелерді ұйымдастырушылық жобалау бойынша теориялық және әдістемелік ережелерді оқу және баяндау, нақты өндірістік жүйенің жағдайын талдау, жалпы кәсіпорынның ұйымдастыру жобасын, оның бөлімшелері мен қызметтерін, жаңа өндірістік жүйені жобалау кезінде жекелеген қызмет түрлерін әзірлеу болып табылады.

Курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар осы пәннің оқу бағдарламасы негізінде VI курс студенттеріне арналған және жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес келеді.

Әдістемелік нұсқауларда құю цехтарының бөлімдері мен негізгі жабдықтары бойынша деректер және оны таңдау бойынша ұсыныстар келтірілген; өндірістік бағдарламаны, материалдардың шығынын, жабдықтар санын анықтау үшін есептеу нысандары көрсетілген; негізгі көлік жабдықтары бойынша деректер келтірілген.

Әдістемелік нұсқаулар дипломдық жобаны орындау кезінде пайдалы

Курстық жобаны ресімдеу кезінде басшылыққа алу қажет нормативтік құжаттармен. Курстық жоба түсіндірме жазбадан және графикалық бөлімнен тұрады. Түсіндірме жазба А4 форматындағы парақтарда ресімделуі тиіс  және А4 форматындағы папкаға түптелген.

Мәтінді өрістер өлшемін сақтай отырып орындау керек: сол жақ-20мм,

оң жақ-10 мм, жоғарғы – 20 мм, төменгі-20 мм (ГОСТ2. 105-79).

Түсіндірме жазбада материалды орналастыру тәртібі:

1.Түсіндірме жазбаның титул парағы.

2. Курстық жобаға тапсырма (оқытушы береді).

3.Мазмұны: Берілген тапсырмаға сәйкес.

Қаралып отырған бөлімге байланысты  келесі сұрақтар:

- дайындалатын құймалардың материалы, оның құрамы мен қасиеттері, металдың балансы жылдық бағдарламаға шихта материалдарының шығыны, негіздеме және балқыту агрегатын таңдау, балқыту пештерінің санын есептеу, Шихтаны дайындау, шихтаны жинау және тасымалдау тәсілін таңдау, шихтаны пешке тиеу, шөміштердің сыйымдылығын және паркін анықтау

технологиялық процесс, құйма материалы, қоспаның түрі мен құрамы, есептеу қалыптардың (өзектердің) саны, құймалардың салмағы және опоктардың (өзекті технологиялық және көлік жабдығы (желілері)  қалыптарды (өзектерді) дайындау, оның санын есептеу, Техникалық процестердің сипаттамасы, механикаландырылуы және автоматтандырылуы, түрі мен саны қалыптарды (өзектерді) кептіруге арналған кептіргіш, қалыптау плацының ауданын есептеу (қалыптау және өзекті бөлімдер));

- құймаларды соңғы өңдеу бөлімшесінің қуаты; технологиялық құймаларды массасы бойынша тазарту ағындары; технологиялық және көліктік өзектерді, құймаларды жоюға арналған жабдық (әрбір ағын бойынша), және тазарту, оның бетін тазалау, техникалық сипаттамасы, санын есептеу, механикаландыру және құймаларды тазартуды автоматтандыру (құймаларды фиништік өңдеу бөлімшесі).

Жобаның графикалық бөлігі A1 (594 х 841мм) форматындағы екі бетте орындалады; бірінші парақ - бөлімшенің жоспары, екінші парақ – тіліктер. Сызбалар көбінесе 1:100, 1:200,1:500 масштабта орындалады

Жоспарда ғимараттың негізгі өлшемдері (ұзындығы, ені, баған қадамы және басқалар) қойылады. Тілік жабдықтарды ғимараттың құрылымдық элементтеріне тігінен байланыстыра отырып, тән учаскелер бойынша өтуі тиіс.

2. ӨНДІРІСТІК БАҒДАРЛАМА

Өндірістік бағдарлама жобаның технологиялық бөлігін әзірлеу үшін негіз болып табылады. Бағдарлама бола отырып, оны талдауға кіріседі, оның мақсаты - белгіленген өндірістің сипатын анықтау. Ол үшін барлық құймаларды салмағы және оларды дайындау күрделілігі бойынша топтарға бөледі. Бағдарламаны есептеу 2.1 және 2.2-кестелер бойынша жүргізілуі мүмкін. Құймаларды дайындау тәсілін таңдау бағдарламаны талдағаннан кейін жүргізіледі және құймалардың көлеміне, салмағына, металл түріне, сериясына, өндіріс көлеміне байланысты болады.

Кесте 2.1- Құймаларды шығару бағдарламасы

| Құйманың атауы | Материал | Массасы, кг |  | Құймаларды жылдық шығару |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бөлшек | құйма |  |  |
|  |  |  |  | дана | т |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

Курстық жобамен жұмыс кезінде бұл кесте былайша толтырылады. Цехтың қолданыстағы номенклатурасынан құймалардың бірнеше (мүмкін және бір) атаулары таңдалады, олар жобаланатын цехтың шығарылуын шартты түрде ұсынатын болады. 1,2,3,4,5 деректерді оқытушы береді.

Дипломдық жобамен жұмыс кезінде бұл кесте былайша толтырылады. Цехтың қолданыстағы номенклатурасынан  1 - 5 түрі таңдалып алынады, олар жобаланып отырған цехты шартты түрде шығаруды ұсынатын болады.

Таңдалған құймалар бойынша мәліметтер (бағандар) 1, 2, 3, 4, 5) оқытушы береді.

Бұдан әрі құймалардың саны данамен белгіленеді (6-баған). Содан кейін құймалардың тоннадағы массасы (7-баған) бір құймалардың массасын (5-баған) құймалардың санына (6-баған) көбейту жолымен есептеледі. Есептеу кезінде килограмды тоннаға аудару қажет.

7-баған бойынша қорытынды сома 0,1 тонна цех қуаттылығының дипломының берілген тақырыбымен тең болуы тиіс.

Құймаларды өндіру кезінде олардың бір бөлігі белгілі бір ақаулар салдарынан (ішкі ақаулар) немесе механикалық цехтарда механикалық өңдеу кезінде (сыртқы ақаулар) тікелей цехта жарамсыз болады. Осы себеппен цехтар өндіріске құймалардың ықтимал ақау мөлшеріне көбірек жоспарлануы тиіс. Ақауды есепке ала отырып, цех бағдарламасы 2.2 кесте түрінде келтірілген.

Кесте 2.2 - Ақауды ескере отырып, құймаларды жылдық шығару

| Құйманың атауы | Құйма массасы отливки | Құйманың жылдық шығаруы, |  | Ақауды жабуға |  |  | Ақауды ескере отырып шығару |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кг | дана. | т | % | дана | т | дана | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы: |  |  |  |  |  |  |  |  |

1, 2, 3, 4-бағандардың деректері 1 кестеден алынады.  Ақауды жабуға жылдық шығарылымның 2 – 4% - ға (5-баған) ұлғаюы көзделеді. 6-баған мынадай формула бойынша анықталады

(2.1)

Мұнда  Вждана жарамды құймаларды шығару (3-баған), дана;

Б % ақау  пайызы (5-баған),%.

Ақаулы құймалардың пайызы (5-баған) құю цехының технологиялық бюросының деректері бойынша алынады немесе анықтамалардың ұсыныстары бойынша қабылданады. Ақаулы құймаларды ескере отырып жылдық шығарылым (8-баған) 3 және 6-бағандардың сомасымен анықталады.

7 және 9-бағандарды тиісінше 6 және 8-бағандарға бір құйма массасын (2-баған) көбейте отырып толтырамыз.

Ақауды есепке ала отырып құю цехының бағдарламасы жасалғаннан кейін балқыту бөлімінің бағдарламасы жасалады (кесте 2.3). Балқыту бөлімшесі ақауды есепке ала отырып, құймаларды алуға және оларға құю жүйелеріне жету үшін сонша сұйық металл өндіруі тиіс.

1, 2, 3, 4-бағандарға арналған деректер 2 кестеден алынады. 5-бағанға арналған деректер технологиялық карталардан немесе анықтамалардың ұсыныстары бойынша алынады. 7-бағандағы деректер 2 және 5-бағандарды қосумен алынады. 6-бағанның деректері 5 және 3-бағандардың бір тоннаға килограммды түрлендірумен көбейтіледі. 8-бағандағы деректер 3 және 7-бағандардың тоннасына килограммды ауыстырумен алынады.

Кесте 2.3 - Балқыту бөлімінің бағдарламасы

| Құйма атауы | Құйма массасы | Ақауды ескере отырып, жылдық шығару |  | Құюжол жүйесі мен қосылма массасы |  | Метал шығыны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | құймаларға | бағдарламаға | құймаларға | бағдарламаға |
|  | кг | дана | т | кг | т | кг | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| Жиыны: |  |  |  |  |  |  |  |

3 кесте бойынша (8 баған )  цехтың берілген бағдарламасын орындау үшін қажетті сұйық металдың санын анықтайды.

Сұйық металдың талап етілетін санынан шихта материалдың массасына өту үшін (шикіқұрам материалдарының қажетті саны) балқыту кезінде металдың жануын және кейбір қайтымсыз шығындарды ескеру қажет.

Нәтиже металл балансының кестесі түрінде ұсынылады (кесте 2.4). Бірінші үш бап бойынша металл массалары 1,2 кестелерде белгіленген. 5-бап алғашқы үш бап сомасының процентінде болады (4-бап). 6-бап 4 және 5-баптардың сомасы болып табылады. 8-бап 6-баптан артық жану және қайтарымсыз шығынның  шамасына. Есептеу басында 7 және 8 баптар бойынша металл массасы белгісіз. Алайда, пайыздық қатынаста 8-бап 100% - ды құрайды. Егер көмірдің жану  және қайтарымсыз шығынның (7-бап) шамасымен шихта материалдан  пайызда көрсетілсе, онда шихта материалмен көмір арасындағы айырмашылық ретінде баланстағы сұйық металдың үлесі да анықталады. Сондықтан баланс келесідей есептеледі.

Алдымен "тонна"бағанында 1, 2, 3, 4-жолдарды толтырады. Бұл ретте 1-жолға 7-кесте бағанының қорытындысы қойылады, кесте 1, 2-жолға – 2.2-кесте, 3-жолға - 6-кесте, 4-жолға 8-бағанның жиыны, кесте 2.3. Бағдарламаға сұйық металдан пайызбен ағызу және шашрау көлемімен беріледі (4-жол кесте 4).  Қабылданған пайыз бойынша ағызу және шашраудың массасын табады және 5-жолға қояды. 6-жолға 4 және 5-жолдардың сомасын қояды.

Шихта материалы 100% құрайды, сондықтан "салмағы бойынша %" бағанында (8-жол) 100 қойылады. (7-жол) мөлшерінде жану беріледі. Сұйық металдың санын пайызбен (100% – 6-баған) есептейді және 6-жолға қояды.

1, 2, 3, 4, 5-жолдары бар 6-жолдың пропорциясын дәйекті түрде құрастыра отырып, " масса бойынша % "бағанын толтырады. 6-жолдың пропорциясын 7 және 8-жолдары бар құрастыра отырып, "тонна"бағанын толтырады. Металл балансы есептелді.

Кесте 2.4 -  Металл балансы

| Бабының атауы | Бағдарламаға металдың шығыны |  |
| --- | --- | --- |
|  | тонн | % (масса бойынша) |
| 1. Жарамды құю |  |  |
| 2.Құюжол мен қосылмалар |  |  |
| 3. Құйма ақауы |  |  |
| 4. Бағдарламаға сұйық металл |  |  |
| 5. Ағызу және шашрау |  |  |
| 6. Сұйық металл |  | 95 |
| 7. Угар және қайтарымсыз шығындар |  | 5 |
| 8. Шихталық материалдар |  | 100 |

3. ЦЕХ  ЖҰМЫСЫНЫҢ  РЕЖИМІ

Құю цехтарында екі жұмыс режимі қолданылады: дәйекті (сатылы) және параллель.

Бірізді жұмыс режимінде негізгі технологиялық
операциялар күндізгі мезгілде бір аймақта бірізділікпен орындалады. Күндізгі жұмыс режимінің бірнеше түрлері бар:

1) бір ауысымдық – барлық операциялар бірінші ауысым ішінде жүргізіледі.

2) екі ауысымды - бірінші ауысымда қалыптау және құрастыру, ал екіншісі-құю және қағу. Бұл режим шағын және орта бизнес үшін қолданылады құюға біраз уақыт қажет ететін орташа жұқа қабатты құю, цехтың шағын ауданында және төмен деңгейде суыту, қағу негізгі технологиялық процестерді механикаландыру.

3) үш ауысымды - бірінші ауысымда қалыптау және құрастыру жүргізіледі;  екінші-құю; үшінші - қағу және жұмыс орындарын дайындау.

Параллель режимде барлық технологиялық операциялар әр түрлі өндірістік учаскелерде бір уақытта орындалады. Механикаландырылған құю цехтарында қолданылады жаппай өндірісте. Ең көп қолданылатын екі ауысымды параллель
режимі, үшінші ауысым  жабдықтарды жөндеуге  және  алдын-алы жұмыс үшін сақталған.

Параллель режимді қолданудың негізгі шарты қалыптау желілерінің үздіксіз жұмысын сұйық металмен қамтамасыз ету.

Жобалау кезінде құю цехтың оңтайлы режимін таңдауы өндірістік қуаттылыққа, құю өндірісінің сериясына және технологиялық күрделілігіне, металл түріне, балқыту типіне және басқа факторларға байланысты болады.

Жеке және ұсақ сериялы өндірісте бірізді режим  жиі қолданылады, ірі сериялы және жаппай өндіріс кезіндегі дәйекті режим - параллель. Шойын құю цехтары үшін ең тиімді болып табылады параллельді екі ауысымды жұмыс режимі.

Өндіріс процесі балқыту пештерінің үздіксіз жұмысымен байланысты болатын фасонды болат құю цехтарында көбінесе үш ауысымдық режим қолданылады. Өндірістік бағдарламаға және өндіріс көлеміне байланысты бір цехта әртүрлі жұмыс режимдері қолданылуы мүмкін.

4. УАҚЫТ ҚОРЫ

Күнтізбелік, атаулы және тиімді (нақты) уақыт қорлары бар.Жабдықтар мен жұмысшыларға арналған Tk күнтізбелік қоры Tk = 365 • 24 = 8760 с / жыл.

Қабылданған режим бойынша шығынсыз жабдықтар мен жұмысшылар жұмыс істеуі тиіс уақыт Тн номиналды қорын құрайды. Бір ауысымдық режим кезінде  жабдықтардың Тн =2070 ч/жыл; Тн == 4140 ч/жыл екі ауысымдық режим кезінде; Тн = 6210 ч/жыл үш ауысымдық режим кезінде.

Тт (Тн) тиімді (нақты) жылдық уақыт қоры шығындарды шегере отырып, номиналға тең. Жабдықтардың жоспарлы шығындары  – бұл күрделі, орта және жоспарлы жөндеудің уақыты.. Жұмысшылардың  жоспарлы уақыт шығындары демалыстармен, оқу бойынша демалыстармен, аурулармен, жүктілік бойынша демалыстармен, емшектегі балаларды тамақтандырумен, жасөспірімдер үшін қысқартылған күнмен байланысты. Жабдықтың есептік саны тиімді уақыт қоры бойынша анықталады. Жылына он мереке күнін және дәлелді себептер бойынша басқа да шығындарды ескере отырып 24 күн демалатын жұмысшылар үшін уақыт қоры 1820 сағ/жыл құрайды.

Екі демалыс күні бар бес күндік жұмыс аптасында жабдықтың түрлері бойынша жұмыс уақытының тиімді қоры 2 кестеде келтірілген [3]. Басқа жұмыс режимдері кезінде (алты күндік жұмыс аптасы, үздіксіз кесте бойынша және т.б.) жабдық уақытының нақты қорын анықтау есептеумен жүргізіледі немесе анықтамалық кестелер, нормалар бойынша қабылданады.

5.БАЛҚЫТУ БӨЛІМІН ЖОБАЛАУ

Балқыту бөлімінің есебі балқытылатын маркалар бойынша металл балансын жасау, балқыту агрегаттарының түрін таңдау және санын анықтау, құймаларды жылдық шығаруға шихта материалдарының шығынын есептеу және учаскені жоспарлау болып табылады. Балқыту агрегатының типі мен құрылымын таңдау металл түріне, құйма массасына, өндіріс көлеміне, цех жұмысының режиміне және отын түріне байланысты.

Технологиялық процесті сипаттау кезінде келесі мәселелерді қарастыру керек:

- балқыту агрегатын таңдау негіздемесі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері;

- конструктивтік ерекшеліктері (мысалы, вагранкалар: коксты, газды; копильникпен, копильниксіз; суық немесе ыстық үрлеуде, т. б.));

- балқыту пешіне шихтаны дайындау, жинау және тиеуді механикаландыру және автоматтандыру; шөміштердің сыйымдылығы;

- өткелдердің өлшемдерін, пештер арасындағы қашықтықты таңдау; бағаналардың қадамы, көтергіш-көлік құралдарының жүк көтергіштігі.

Шойын құю өндірісінде балқыту үшін вагранкалар мен электр пештері (индукциялық, доғалы) қолданылады. Ең көп таралған агрегат-шығатын газдарды шаңнан және СО тазалайтын вагранка. Кемшілігі - дәл химиялық құрамы бар сұйық металды алудың қиындығы және оның төмен температурасы – 1340-13800С.

Вагранкалы газдарды тазалау, вагранкалы газдардың жылуын жандыру және кәдеге жарату, үрлеу жылыту, шихта материалдарын мөлшерлеу және тиеу жүйелерімен, бұрылмалы жылытылатын копильниктермен, шлакты түйіршіктеуге және қалдықтарды жинауға арналған құрылғылармен жабдықталған қазіргі заманғы вагранкалы кешендер жоғары технологиялық талаптарға жауап беретін күрделі жабдық болып табылады.

Соңғы онжылдықта бірқатар отандық және шетелдік зауыттарда кокс алдында бірқатар артықшылықтары бар газ вагранкалары орнатылған: неғұрлым жоғары экологиялық тазалық, құрамында күкірті төмен шойынның жоғары сапасы және т. б.

Индукциялық пештердің вагранкалар алдындағы артықшылықтары:

- температура мен уақыт бойынша кең интервалда шойынды қыздыру процесін басқару мүмкіндігі; химиялық құрамды дәл ұстау және жоғары сапалы шойынды алу;

- шихта материалдың массасынан, жұқа табақты темір қалдықтарынан 40% дейін брикеттелмеген шойын жоңқасын қайта балқыту мүмкіндігі, бұл чушкалы шойын мен сынықтардың шығынын төмендетеді;

- кремний мен марганецтің жануы төмендейді, шихта материалдары арзандатылады;

- балқымадағы күкірт мөлшері төмендейді;

- отқа төзімді материалдардың меншікті шығыны төмендейді (вагранка үшін-27 кг / т; индукциялық пеш үшін-3 кг / т);

- еңбек жағдайлары жақсаруда.

Шойынды балқытуға арналған жалпы балқыту агрегаты өнеркәсіптік жиіліктегі индукциялық тигельді пеш болып табылады. Өнеркәсіптік жиіліктегі индукциялық пештердің кемшілігі зиянды қоспаларды жою бойынша металлургиялық процестерді жүргізу мүмкіндігінің шектелуі болып табылады, сондықтан тұрақты құрамды шихтаны және кездейсоқ және зиянды қоспалары жоқ қолдану керек. Өнеркәсіптік жиіліктегі пештерді қолданудың кемшілігі-жұмыс істемейтін ауысымда пеште ~1/3 металды қалдыру қажеттілігі.

Қымбат шихтада және электр энергиясының жоғары құны кезінде, шойынның жоғары және арнайы маркаларын балқыту кезінде дуплекс-процесті қолданған жөн: коксты вагранка - өнеркәсіптік жиіліктегі индукциялық пеш.

Екі жиілікті индукциялық пештерді (жоғары немесе орташа жиілікте балқыту, жетілдіру және өнеркәсіптік жиілікте ұстау) балқыту агрегаттарын орнату үшін ең аз ауданы бар цехтарды қайта жаңарту кезінде, сондай-ақ балқытылатын шойынның маркаларын жиі ауыстыратын жөндеу құймасын шығаратын цехтарда орнату орынды; шойынмен қатар балқыту мүмкіндігі пайда болады. Шойынды балқыту үшін, сондай-ақ шихта ретінде төмен сұрыпты металл қалдықтары мен сынықтарын пайдалануға болатын тікелей әсер ететін доғалы электр пештері қолданылады.

Құйма цехтарында болат балқытуға арналған негізгі балқыту агрегаты электр доғалы пештер болып табылады. Оларды қолдану балқытуды жылдам жүргізуді, балқытылатын Болат маркаларының және пайдаланылатын шихта материалдарының кең номенклатурасын қамтамасыз етеді. Қышқыл және негізгі футеровкасы бар пештер қолданылады (қышқыл және негізгі процестер). Қышқыл процесі қарапайым және арзан, бірақ шихта күкірт, фосфор және қоспалаушы элементтер бойынша таза болуы тиіс. Негізгі процесс қоспаланған және арнайы болаттарды алу үшін қолданылады. Қышқылдармен салыстырғанда, негізгі процесс кезінде электр энергиясының шығыны 40-50% - ға артады, балқыту ұзақтығы артады. Болатты балқыту үшін өндіріс көлемі аз құю цехтарында жоғары жиілікті индукциялық пештер қолданылады. Балқыту бөлімшесін есептеу металл балансын жасау, балқыту агрегаттарының түрін таңдау және санын анықтау, жабдықтар мен жұмыс орындарының ауданы мен жоспарлануын анықтау болып табылады.

Металл балансын есептеу мысалы жоғарыда келтірілген.

Балқыту агрегаттарының санын есептеу сұйық металл бойынша жүргізіледі.

(5.1)

мұнда  п — балқыту пештің саны,  дана; Мж — сұйық металдың жылдық саны, кг; Кн — тепетендіксіздің коэффициенті,  Кн = 1,2... 1,3;  Тэф — 3 ауысымдық жұмыс кезіндегі жұмыс уақытының тиімді қоры, сағ, Т = 5720 ч; qn — бір пештің өнімділігі, кг/сағ.

Бұған дейін айтылғандай, металдарды балқыту үшін негізінен электр пештері қолданылады. Олар балқытуды жылдам жүргізу, аз үлестермен металл беру, жоғары сапалы және т.б. қорытпаларды алу мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Балқыту бөлімшесінің ауданы жұмыс орындарының санымен, өтпелер мен өткелдермен анықталады.

Балқыту бөлімінде жұмысты қалыпты ұйымдастыру балқытуды қабылдауға, қысқа мерзімді сақтауға, балқытпаны жылжытуға және құюға арналған қызмет ететін құю шөміштерінің оңтайлы санынан болмауы мүмкін емес.

Шөмішті жылжыту үшін тиісті жүк көтергіш және көлік жабдығы - қол немесе электр жетегі бар монорельс, электрленген монорельсті арбалармен, кран-балкалармен немесе тиісті жүк көтергіштікке сәйкес көпірлі крандармен жобалануы тиіс.

Құю шөмішінің сыйымдылығы, ең алдымен, қалыптың металл сыйымдылығымен анықталады және оған тең немесе еселенуі мүмкін [2].

Осы ағысты металмен қамтамасыз ету үшін қажетті шөміштердің санын өрнегі бойынша анықтаймыз:

(5.2)

мұнда - бір мезгілде жұмыста болатын металл сыйымдылығы белгілі шөміштердің саны, дана;

- осындай шөміштен дайын қалыптарды толтыру үшін металға қажеттілік, кг / сағ;

- жұмыс істейтін шөміштің айналым (цикл) уақыты, сағ;

- құю қалыптарын толтыру үшін пайдаланылатын шөміштің металл сыйымдылығы, кг;

- құюға металды тұтынудың біркелкі емес коэффициенті.

6. ҚАЛЫПТАУ –ҚҰЮ БӨЛІМІН ЖОБАЛАУ

Қалыптау бөлімінде құймаларды қалыптау, құрастыру, құю, салқындату және қағу операциялары орындалады, олардың еңбек сыйымдылығы құймаларды дайындаудың жалпы еңбек сыйымдылығы 60% - ға дейін құрайды. Қалыптау бөлімінің техникалық-экономикалық көрсеткіштері, жұмысты ұйымдастыру және жабдықты таңдау бірінші кезекте формаларды дайындау тәсіліне байланысты.

Бөлімді жобалау қалыптау, құю, салқындату және қағу технологиялық процесін таңдаудан және негіздеуден басталады.       Қалыптау әдісін таңдау кезінде құймалардың негізгі салмағы (80 %) құмды бір реттік қалыптарда дайындалатынын ескеру қажет. Бір реттік қалыптарға құю шикі және құрғақ қалыптарға жүргізілуі мүмкін. Шикі қалыптарды қолдану құймаларды өндіру циклін, отын шығынын, күрделі салымдарды күрт қысқартуға, қалыптау және қағу кезінде өнімділікті арттыруға мүмкіндік береді. Шикі қалыптар  негізінен салмағы 500 кг дейін құймалар үшін қолданылады.

Жаппай және ірі сериялы өндіріс кезінде бір цехта әртүрлі массадағы құймаларды дербес ағынға бөлу ұсынылады, мысалы: 10 кг-ға дейін; 10-нан 50 кг-ға дейін; 50-ден 500 кг-ға дейін және т.б. Құрғақ және кептірілетін қалыптарға құйма бетінің жоғары тазалығын талап ететін көп механикалық өңдеу көлемімен, салмағы мен саны бойынша елеулі өзекшелері бар орташа және ірі құймалар құйылады. Құрғақ қалыптарды қолдану кептіру пештерін орнату қажеттілігін тудырады, құймаларды дайындау циклін ұзартады, құймалар паркін, цех алаңын ұлғайтады, бұл құймалардың қымбаттауына әкеледі.

Шағын сериялы, сериялық және бірлі-жарым өндіріс жағдайларында орташа (100-ден 1000 кг-ға дейін) және үлкен (1000-нан 5000 кг-ға дейін) массаның құймаларын дайындау үшін өздігінен қататын қоспалардан әртүрлі беріктендірілетін формалардың қолданылуы тән.       Қалыптау бөлімшелерін жобалау кезінде технологиялық операцияларды өндірістің ағынын қамтамасыз ететіндей байланыстыру маңызды. Бұл үшін қажет:

- құймалардың номенклатурасын технологиялық топтарға бөлу және

әрбір тобына бірыңғай габариті опоканы бекіту;

- қалыптарды жасау процесін операцияға бөлу және

әрбір операция бойынша қандай да бір жабдықты бекіту;

- жабдықты тандау.

Құймалардың әрбір тобы үшін металл сыйымдылық коэффициентін ескере отырып, опока мөлшерін таңдайды.

Қалыптау жабдығын таңдау және оның санын есептеу:

Бағдарламаға арналған  қалыптар саны мынадай формула бойынша анықталады:

(6.1)

мұнда Мор- бір қалыптағы  металдың орташа саны, кг; К-ақау пайызы, К = 5%

Қалыптау машиналарының саны мынадай формула бойынша анықталады:

(6.2)

мұндағы q-желінің өнімділігі; Tн — желінің жұмыс уақытының нақты жылдық қоры, сағ; Kж-жабдықты жүктеу коэффициенті.

Қалыптау бөлімшелерінің аудандары жабдықтың нақты орналасуы бойынша есептеледі.  Сатылы жұмыс режимі кезінде жеке және ұсақ сериялы өндіріс цехтарындағы қалыптау бөлімшесінің ауданы мынадай формула бойынша анықталады

Fф = (Σ Fфп   + Σ Fз) ∙α∙γ∙β                          (6.3)

мұндағы ΣFФП-қалыптаудың жекелеген учаскелерінің ауданы, м2;

ΣFЗ-дайындалған қалыптармен  қамтылған  құю үшін ауданы , м2;

α-қалыпта құймалардың  салқындату ұзақтылығын ескеретін коэффициент   (α=1,0...3,6);

β - бос опокалардың  ауданың есепке алатын   коэффициенті,;

γ-колонналардағы аудандардың  жоғалуын ескеретін коэффициент   және т. б.

Құймалардың әртүрлі топтары үшін β және γ коэффициенттерінің мәндері 2-3 құрайды.

7. ӨЗЕК БӨЛІМІН ЖОБАЛАУ

Организация работы стержневого отделения и выбор метода изготовления стержней зависят от характера литья. В стержневом отделении выполняются операции изготовления, покраски, сушки, зачистки и сборки стержней, их контроль и комплектование. На площадях стержневого отделения размещаются каркасный участок, склады для суточного хранения стержневых ящиков, плит и стержней. Объем стержневых работ зависит главным образом от сложности отливок, т.е. количества и массы стержней на 1 т годного литья, а выбор метода изготовления стержней и оборудования — от серийности номенклатуры.

Өзекше бөлімінің жұмысын ұйымдастыру және өзекшелерді жасау әдісін таңдау құю сипатына байланысты. Өзекті бөлімде өзектерді дайындау, бояу, кептіру, тазалау және жинау операциялары, оларды бақылау және жинақтау орындалады. Өзекті бөлімі аудандарында каркас учаскесі, өзекті жәшіктерді, плиталар мен өзектерді тәуліктік сақтауға арналған қоймалар орналастырылады. Өзекті жұмыстардың көлемі негізінен құймалардың күрделілігіне, яғни 1 т жылдық құюға өзекшелердің саны мен массасына, ал өзекшелер мен жабдықтарды жасау әдісін таңдау — номенклатураның сериялығына байланысты.

Өзекті бөлімің есептеу осындай ретпен жүргізіледі:

өзектердің номенклатурасын салмағы бойынша топтарға бөлу;

әрбір немесе бірнеше топ және олардың қуаты;

өзектерді жасау әдістерін таңдау және жабдықты есептеу;

өзектерді  салмағы мен габариттері бойынша топтарға бөлу

Өзекшелердің жалпы көлеміне, жаппай топтардың санына және өзекшелердің габариттеріне байланысты өзекшелердің бір немесе бірнеше жаппай топтардың өзекшелері жасалатын бірнеше ағын орналастырылуы мүмкін.

Өзектерді дайындау үшін ағаш (эпоксидті немесе меламинді бояулармен боялатын) өзекшелі жәшіктер пайдаланылады. Болат құймаларға арналған өзектер циркон негізінде бояумен боялады. Жұқа қабырғалы құймаларға арналған өзектер бір рет, ал қалың қабырғалы және массивті — 2 рет боялады. Бояғаннан кейін өзектерді 80 -120 °С температурада кептіреді... 20- 40 мин ішінде.

Өзек бөлімінің ауданы өндіріс сериясына, өзектің габариттерімен  мен орнатылған жабдықтардың көлеміне байланысты. Жаппай және ірі сериялы өндірістің құю цехтарында өзек бөлімдердің өзек жасаудың автоматты желілерін пайдалана отырып, қалыптау бөлімдің ауданыңаң 50 - 100%құрайды. Жоғары механикаландырылған цехтарда өзекті бөлімдің ауданы жабдық пен жұмыс орындарын жоспарлаумен, көлік, қойма үй-жайларын, өту жолдары мен анықталады.

Өзекті бөлімінің деректері бойынша кесте 7.1 құрастырылады.

Кесте 7.1 - Өзекті бөлімі өндірісінің үлгілік көлемі

| Қуйма номері | Құйма | Құйманың жылдық саны | Өзектер |  |  | Өзектің қажеттілігі, дана |  |  | Даярлайтын өзектердің жылдық массасы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Өзек номері | Габаритті өлшемдері | Массасы,кг | Құймаға | Жылдық бағдарламаға | Ақауды ескеріп жылдық бағдарламаға |  |
| 1 | Тұрқы | 100 | 1 | AxBxC | 10 | 1 | 100 | 110 | 1100 |
|  |  |  | 2 | AxBxC | 4 | 3 | 300 | 330 | 1320 |
|  |  |  | 3 | AxBxC | 2 | 1 | 100 | 110 | 220 |
| Ескертпе: Құймалар ақауынан және өзекшелердің сынуынан болған шығындар 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ақауды  ескере отырып, жылына өзектер саны - А мынадай формула бойынша анықталады:

(7.1)

Г-жылдық бағдарлама, дана

Б-өзек ақауының жоспарланған пайызы

Өзекті желілердің есептік саны мынадай формула бойынша анықталады:

(7.2)

мұнда Вт -жылына өзекті желіден алынатын түсірімдер саны;

Фн-өзекті жабдықтың жұмыс уақытының нақты жылдық қоры, сағ;

Nесеп - өзекті жабдықтың есептік өнімділігі, т / сағ.

8.  ҚОСПА  ДАЯРЛАУ  БӨЛІМІН ЖОБАЛАУ

Қоспа дайындау бөлімінде Қалыптау қоспаларын дайындау бойынша операцияларды орындайды. Жылдық бағдарламаға қалыптау қоспаларының саны мен құрамы 1 т жарамды құюға қалыптау қоспаларының шығыс нормалары бойынша анықталады. Қалыптау қоспаларының құрамы қалыптарды дайындау технологиясымен, металл түрімен, конфигурациямен және құю массасымен анықталады.

Құм-сазды қоспаның негізгі компоненттері кварц құмы, құйма сазы (бентонит), өңделген қоспа және байланыстырушы (шайырлар) болып табылады.

Қалыптау қоспаларын дайындау үшін арнайы жабдықтар-аралас жүгіргіштер мен аралыстырғыштар  қолданылады.

Жүгірткілердің қажетті саны мынадай формула бойынша анықталады::

(8.1)

мұнда Р-қоспаның жылдық мөлшері, т; Кн-біркелкі емес коэффициенті, Кн = 1,2... 1,3; q-жүгірушілердің өнімділігі, т / сағ.

Есептеу кезінде қоспаны тасымалдау, қалыптау және тарату кезіндегі қоспаның ысырабы ескеріледі.

Қоспа дайындау бөлімінің ауданы өту жолдары,  жұмыс орындары және қалыптау және өзекті қоспалардың сапасын бақылау үшін экспресс-зертханаларды орналастыру есебімен анықталады.

Араластырғыштардың қажетті санын мына формула бойынша табамыз:

(8.2)

мұнда Qт-тығыздалған қоспаның саны, м3 / г

Кн-жекелеген ұсақ сериялы және сериялық үшін қоспаны біркелкі емес тұтыну коэффициенті 1,2-1,4;

q-араластырғыштың өнімділігі, м3 / сағ;

Фн-араластырғыштардың жұмыс уақытының нақты жылдық қоры, сағ.

9.ТЕРМО ШАБУ-ТАЗАЛАУ БӨЛІМІН ЖОБАЛАУ

Құймаларды дайындаудың жалпы еңбек сыйымдылығында финишты өңдеу үлесіне 30% - ға дейін және одан да көп келеді, бұл ретте тазарту бөлімінде қол еңбегінің ең көп мөлшері қолданылады. Тазалау жұмыстары автоматтандыруға қиын, сондықтан құбыр-тазарту бөлімшелерін жобалау кезінде ғылым мен техниканың соңғы жетістіктеріне ерекше көңіл бөлу, жаңа жетілдірілген жоғары өнімді жабдықтарды пайдалану қажет.

Құймаларды қалыптардан қағу жоғары температураларда (400-600°С) жүзеге асырылады, сондықтан жобалау кезінде құймаларды 45-70°С температураға дейін салқындату үшін қажетті іс-шараларды қарастыру керек: құймаларды пластиналы, аспалы конвейерлерде салқындату, суыту үшін бөлінген аудандарда  жинау және т.б. салқындату уақыты құйманың түрі мен салмағына байланысты және 1 сағаттан (ұсақ құймалар үшін) бірнеше тәулікке дейін (ірі және ауыр құю үшін) ([3] құрайды.

Тазарту бөлімшелерін жобалау кезінде барлық құймалар технологиялық ағындарға бөлінеді (салмағы бойынша құймалар тобына сүйене отырып) және әрбір ағын үшін негізгі технологиялық процесс тағайындалады. Жабдықтың есебі әр ағын үшін жүргізіледі. Құймаларды соңғы өңдеу келесі операцияларды қамтиды: өзектерді, косылмаларды, құю жолдарды қағу, құймалардың бетін тазалау; құймаларды және үстіңгі беттің басқа да тегіс еместіктерін жою; оларды пісіруге дайындау мақсатында ақаулы жерлерді бөлу; ақауларды түзету, тазарту, термиялық өңдеу. Әдісті, жабдықты және құралды таңдау, сондай-ақ өндіріс сериясына, габариттерге, құймалар мен металл қатарының күрделілігіне  байланысты.

Термошабу бөлімде келесі операциялар жүзеге асырылады: құймалардан өзекшелерді алып тастау, құю жүйелері мен қосылмаларды бөлу, тазалау, шабу, термиялық өңдеу, ақауларды түзету және құймаларды сырлау, олардың сапасын бақылау.
Құймаларды өңдеудің технологиялық процесі өндірістің түрімен, қорытпаның түрімен, массасымен, габариттік өлшемдері мен конфигурациясымен анықталады. Өзектерді қағу және беттерді тазалау, құймаларды кесу және тазарту әдістерінің жіктелуі, оларды қолдану салалары және өткізуге арналған жабдықтар 9.1 кестеде берілген.

Кесте 9.1- Құйманы  тазалау процестерінің жіктелуі мен жабдықтары

| Операциялар | Технологиялық процесстер | Жабдық | Қолдану саласы |
| --- | --- | --- | --- |
| Өзектерді шығарып алу | Қолмен өндеу | Пневмобалға | Шексіз |
|  | Жоғары қысымды су ағысының әсері | Гидрокамералар | 10 кг-нан 200 т-ға дейінгі салмақты құймалар; өзектердің қалдық беріктігі 15*105 Па-дан аспайтын өндірістің әр түрлі жағдайларында |
|  | Құймаларды өзара соққы кезінде қағу | Галтовты барабан | Салмағы 100...150 кг-ға дейін қалың қабырғалы құймалар; төмен қалдық беріктігі бар өзектер (15 * 105 Па-дан кем) |
|  | Электр соққысы | ЭГ- жабдықтар | Салмағы 10 т-ға дейін құймалар; жоғары қалдық беріктігі бар өзектер (15*105 Па-дан астам) |
| Беттерді тазалау | Қолмен өндеу | Пневмобалға, ажарлау машиналар | Шексіз |
|  | Ұнтақпен тазалау | Ұнтақты барабандар мен үстелдер | Деформацияға ұшырамаған әр түрлі массадағы құймалар |
| Кесу және тазалау | Қолмен өндеу | Пневмобалға, ажарлау машиналар | Шексіз |

Жабдықтың қажетті санын есептеу оның өнімділігіне байланысты жүргізіледі. Мысалы, мерзімді әрекет ететін пештердің өнімділігі мынадай формулалар бойынша анықталады:

(9.1)

мұнда  m-пешке еңғізетін материал саны
t –құймалардың  өндеу циклі, сағ;
F – пеш подының ауданы, м2; 
qуд – пеш подының 1 м2 үлестік жүктемесі, т.

Термошабу  бөлімдер  құю цехтарының ғимараттарына жеке аралықтарда орналастырылады. Механикаландырылған құю цехтары үшін термоөңдеу бөлімінің ауданы технологиялық жабдықтарды жинақтаумен, жұмыс орындарын жоспарлаумен және көлік жабдықтарын орнатумен анықталады. Термошабу бөлімдерді орналастыруға арналған ғимараттар аралықтарының өлшемдері 9.2 кестеде келтірілген. Кранның төменгі габариттік нүктесінен оның әрекет ету аймағында орналасқан жабдықтарға дейінгі қашықтық 100 м артық болуы тиіс, ал жұмыс аудандарына дейінгі қашықтық 2000 м артық болуы тиіс, бағаналардың қадамы 6 және 12 м құрайды. Биіктігі екінші қабаттың еден деңгейіне дейін 7,2; 7,8 немесе 8,4 м.

Кесте 9.2 - Термошабу бөлімдерді  орналастыруға арналған құю цехтары ғимараттарының аралықтарының өлшемдері

| Құйма массасы, т | Бір қабатты ғимарат аралығының ені, м | Екі қабатты ғимарат аралығының ені, м | Кран асты рельсінің басына дейінгі биіктігі, м | Жабын конструкция сының төменгі жағына дейінгі биіктігі, м | Екі қабатты ғимаратта еден белгісінен екінші қабатқа дейін |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 - 1 | 18; 24 | 9; 12 | - | - | 9,6; 10,8 |
| 3 - 5 | 24; 30 | 9,65 | - | - | 12,6 |

Жоғарыда келтірілген жабдықтардан басқа, шабу-тазалау бөлімшелерінде арнайы дыбыс оқшаулағыш кабиналар орнатылады, олар шебер және бұрылатын үстелдермен, құймаларды жиектеуге арналған жүк көтергіш құралдармен және шабуға, ақаулы орындарды кесуге, құймаларды тазалауға арналған дірілден қорғалған пневматикалық құралдар жиынтығымен жабдықталады. Мұндай жұмыс орнының өнімділігі құймалардың массасы мен материалына, қалыптау және өзекті қоспалардың түріне, басқа да технологиялық факторларға байланысты және 0,3-тен 3 т/сағ дейін құрайды.

Болаттан, соғылған шойыннан және басқа да қорытпалардан жасалған құймалар үшін тазалау бөлімдерінде құймаларды термиялық өңдеуге арналған учаскелер көзделеді. Термиялық өңдеу түрі құйманың технологиялық жағдайларымен негізделеді.

Жаппай мен ірі сериялы өндірісте итергіш, конвейерлік, элеваторлық және туннель типтерінің әдістемелік пештері, ал сериялық және бірлі – жарым өндірісте-кезеңдік жұмыс істейтін камералық термиялық пештер қолданылады.

Шахталық электр пештерін пайдалану да мүмкін. Құймаларды термиялық өңдеу режимі технологиялық карталар немесе анықтамалар бойынша анықталады. Термиялық пештердің қажетті саны және олардың типтері термоөңдеудің әрбір түрі үшін бөлек анықталады.

Пештердің санын есептеу мынадай формула бойынша жүргізіледі:

n= QT*q                                                              (9.2)

мұнда  Q-термоөңдеуге жататын құймалардың жылдық көлемі, т;

q – термиялық пештің есептік өнімділігі, т/сағ.

Шабу-тазалау бөлімдерінде салқын, ыстық пісіру және т. б. әдістерімен құймалардың ақауларын бақылау, белгілеу, түзету үшін учаскелер қарастырылуы тиіс.

Пісіру үшін жылытуға арналған көріктер көзделеді,желдеткішпен, қорғаныс экрандарымен арнайы орындар қоршалады. Дәнекерлегеннен кейін қосымша тазалау, термиялық өңдеу жүргізіледі, ол үшін өнімділікті үлкен жағына түзете отырып, осындай жабдық пайдаланылады.

10. ЦЕХ КӨЛІГІ

10.1 Құрылыс жобалауының негізгі ережелері

Құю цехтарын құрылыстық жобалаудағы негізгі бағыттар келесі факторлармен  анықталады:

- технология талаптарын қанағаттандыру;

- ауданның климаттық жағдайын есепке алу;

- ғимараттарды салу мен пайдалануға арналған шығындарды ұтымды үнемдеу;

- жобалау және құрылыс мерзімдерін қысқарту;

- жерді құрылысқа үнемді пайдалану;

-негізінен бірегейлендірілген темір-бетон құрылымдарынан қаңқа ғимараттарын кеңінен қолдану;

- экономикалық ғана емес, эстетикалық талаптарға жауап беретін өндірістік және қосалқы ғимараттарды (әкімшілік-тұрмыстық мақсаттағы) құру.

10.2. Ғимараттарды жіктеу және типтеу

Өндірістік ғимараттар негізгі, қызмет көрсететін (энергетикалық, қоймалық, сантехникалық, көліктік мақсаттағы) және қосалқы (санбыт Үй-жайлар, басқару, КБ және т.б.) болып бөлінеді.

Үлгілеудің негізіне ғимараттың қаңқалық схемасы салынған. Кран цехтарының біріздендірілген биіктіктері: 10,8; 12,6; 14,4; 16,2; 18,0; 19,6. Крансіз: 6; 7,2; 8,4; 9,6.

Құю цехтарының өндірістік ғимараттары бір қабатты, екі қабатты және аралас қабаттардан тұрады. Бір қабатты ғимараттар өнеркәсіптік құрылысқа арналған құрама темірбетон конструкцияларының қолданыстағы каталогтарына сәйкес жобаланады. Болат қаңқалар ірі габаритті жабдығы бар цехтар үшін және жүк көтергіштігі және динамикалық жүктемесі бар крандар үшін қолданылады.

Құю өндірісі үшін, бірінші кезекте ағынды өндірістің конвейерлік цехтары үшін екінші қабатта негізгі өндірістік бөлімдерді орналастыра отырып, екі қабатты ғимараттар жобаланады. Екінші қабаттың құрылыс параметрлері бір қабатты ғимараттардың құрылыс параметрлеріне (аралықтардың ені мен биіктігіне, бағаналардың қадамдарына) ұқсас.

Бірінші қабатта колонналардың жиі торларын қолданады: 69 м 18 м аралығында, 612  немесе 66 м 24 м аралығында (сурет. 10.1.

Ғимарат түріне қарамастан - бір қабатты немесе екі қабатты - ха-рактерлік құю цехтары үшін әр түрлі бағыттағы - бойлық және көлденең аралықтары бар ғимараттарды қолдану болып табылады. Соңғысында, әдетте, балқыту және шихта бөлімдері орналасады, бұл ретте қоймалау үшін тек бір қабатты аралықтар пайдаланылады.

|  | Сурет 10.1. Құрама темір бетоннан жасалған екі қабатты құю цехтың қимасы. Құймаларды салқындату конвейерлерін орналастыру үшін 4200 мм белгідегі аралық аудандар. Екінші қабаттың едені 8400 мм. Ғимарат жиналған темірбетон фермалармен жабдықталған, жабында светоаэрациялық шамдар. |
| --- | --- |

10.3 Құю цехының технологиялық сұлбасы

Кез келген құю цехының міндетті өндірістік бөлімдері:

- Балқыту бөлімі шихта материалдарының аралық қоймасы,  мөлшерлеу учаскесі және шихта жиынтығы;

- қалыптау-құю-қағымдау бөлімі

– өзекше бөлімі;

- қоспадайындау бөлімі

-  термоөңдеу-шабу  бөлімі;

Бұдан басқа, әрбір құю цехының ғимаратында қосалқы бөлімшелер мен учаскелер орналасуы тиіс, олар: ұлгілер қоймасы, жөндеу және энергетикалық қызметтер

Цехтың құрамы анықталғаннан кейін цехтың технологиялық сұлбасы әзірленеді, яғни оның өндірістік, қосалқы бөлімдері мен учаскелерін өзара орналастыру.

Цехтың жалпы ауданы мен оның негізгі бөлімдерінің ауданын шамамен анықтайды. Толық әзірлемелер болмаған кезде әр түрлі мақсаттағы цехтардың технологиялық сұлбаларын жасауға арналған орташа аудандарды 10.1-кесте бойынша қабылдауға болады

Технологиялық схеманы әзірлеу кезінде аралықтардың енін біріздендіру керек. Жүк ағындары бар технологиялық схеманың мысалы суретте 10.2 келтірілген.

Цехтың технологиялық сызбасын жасай отырып, технологиялық және құрылыс ұғымдарына сүйене отырып, құю цехы ғимаратының қабаттылығын анықтайды. Өндірістің қазіргі жағдайларында бір қабат деңгейінде технологиялық, көліктік, санитарлық-гигиеналық және энергетикалық мақсаттағы барлық үй-жайлар мен жабдықтар кешенін орналастыру тиімсіз. Бұған дейін осы жабдықтардың көп бөлігін жертөлелерде, тоннельдерде, аудандарда және антресольдерде орналастырған болатын. Қазіргі уақытта мұндай құрылыстарға қажеттілік қатты өсті және қазіргі заманғы бір қабатты құю цехтарының астындағы жертөлелер ауданы құрылыс аудандарының 40-60% - ын құрайды.

Кесте 10.1- Средние площади отделений литейного цеха -құю цехтың бөлімдерінің орташа ауданы

| Қорытпа, құймаларды тағайындау | Цех қуаты, мың |  |  |  |  | 1 м2 аудандан құймаларды шығару, т/жыл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т/жыл | жалпы |  |  | қалыптау |  | өзекшелі | термошабу |
| Сұр шойын -автотракторлықбөлшектер -машина, білдек бөлшектері: ұсақ <100 кг/дана орташа 100-1000 кг ірі 1000-5000 кг | 50-100 40-60 40-60 30-40 | 1,8 1,5 1,3 1,2 |  |  | 10 7 5,2 4,3 |  | 12 11 6 4,8 | 8 8 6 5 |
| Соғылған шойын автотракторлық бөлшектер | 50-100 | 1,6 |  |  | 8 |  | 12 | 5,5 |
| Болат автотракторлық бөлшектер -машина, білдек бөлшектері: ұсақ орташа ірі | 50-100 40-50 40-50 30-40 | 1,5 1,4 1,2 1,1 |  |  | 9 6 5 4 |  | 11,5 10 5,5 4,5 | 7 6 5 4 |

Сурет 10.2 - Құю цехының технологиялық сұлбасы:

1–шихта қоймасы; 2–балқыту бөлімі; 3–қалыптау бөлімі; 4–қоспа дайындау бөлімі; 6–термоөңдеу бөлімі; 7–құмға арналған жәшіктер; 8–сырлау бөлімі;

Жүк ағындары: а-шихта; б-сұйық шойын; в-өзектер; г-қалыптау және өзекті қоспалар; д-құм; е-құймалар.

Екінші қабатқа кіру үшін пандус орнату ұсынылады. Өндірістік үй-жайлардың еденіне үлкен жүктемемен ірі және ауыр құймаларды өндіруге арналған құю цехтары (>5 т/м2) әдетте бір қабатты ғимараттарда жобаланады. Қосалқы қораптар мен құймаларды сақтау үшін цех ғимаратына кран эстакадалары салынады.

10.4   Құю цехтарының жинақтау сұлбасы

Жобаланатын цехтың нақты жағдайларында құю цехының негізгі өндірістік бөлімдерінің өзара орналасуы құрастырылумен анықталады, оны әзірлеу кезінде қамтамасыз ету қажет:

- негізгі өндірістік жүк ағындарының ең аз ұзындығы: шихта, сұйық металл, өзектер, қалыптау, өзекті және айналмалы қоспалар. Бұл ретте бірінші кезекте технологиялық пайымдаулардан сұйық металдың, өзекті қоспалардың және дайын өзектердің ең қысқа жүк ағындарына ұмтылу қажет (шойын құю цехының негізгі жүк ағындары схемада келтірілген (сурет. 10.2.);

-зауыттық көлік, энергетикалық және санитарлық-техникалық коммуникациялармен ыңғайлы байланыс;

- жақсы жарықтандырумен және желдеткішпен қамтамасыз етілген үй-жайларда өндірістік бөлімдерде (қалыптау, өзекті, балқыту) неғұрлым  үлкен жылу бөлгіштерін орналастыру;

- құю цехының өндірістік және қосалқы үй-жайларының кешені бір немесе бірнеше ғимараттарда орналастырылуы мүмкін, бұл негізгі өндіріс ауқымымен және зауыттың бас жоспарының талаптарымен анықталады. Цехтың барлық бөлімдерін бір ғимаратқа орналастыру оңтайлы болып саналады.

Әр түрлі мақсаттағы шойын-болат құю цехтарының ұсынылған құрастыру шешімдерінің кейбір сұлбалары 10.3 суретте көрсетілген.

Балқыту бөлімі                                             Қалыптау бөлімі

Өзек бөлімі                                         Қоспа даярлау бөлімі

Термошабу бөлімі

Сурет 10.3 Құю цехының құрастыру сұлбасы

Кейбір схемалар бойынша екі қабатты шешім қарастырылады. Кейбір схемаларды ірі және ауыр бір қабатты құю цехтары үшін де қолдануға болады.

1(а) -сұлба ені 96 м-ге дейін бір ғимаратта цехтың құрастыруын ұсынады.

Бұл схема кез келген мақсаттағы болат және шойын құю цехтары үшін ұсынылады. Оның кемшілігі - ғимараттың үлкен ұзындығы және мұндай ғимарат зауыттардың бас жоспарына әрдайым ыңғайлы орналаспайды.

1(б) сұлба  бірінші 1(а) сұлбадан айырмашылығы термиялық өңдеу және шабу шихта қоймасынан кейін орналастырылады. Бұл схеманың артықшылығы-шихта аралығына қайтарудың қысқа жүк ағыны, ал шетінен ашылған өзектік бөлім  құм сыйымдылықтарын тұтынушыға жақын орналастыруға мүмкіндік береді.

1(в) сұлбасы ғимараттың үлкен енін алдын ала анықтайды. Мұндай схеманы үлкен қуатты жаппай өндіру цехтары үшін қолданады, мұнда термиялық және шабу жұмыстарының үлкен көлемі (болат құю және соғылған шойындың цехтары). Осы схема бойынша салынған құю цехтары жасанды жарықтандыру мен желдетуді талап етеді.

Сұлба 1(г) цехтың ең аз ұзындығын үлкен ені кезінде талап етеді. Шағын және орта қуатты цехтар үшін қолданылады. Ұсақ сериялы және жалғыз өндіріс үшін өте қолайлы. Осы схема бойынша орындалған Цех жасанды желдету мен жарықтандыруды талап етеді.

Аз қуатты цехтар үшін 1(д) схемасы, көбінесе ұсақ сериялы өндірісіне. Ғимараттың ені 48 м, бұл жақсы табиғи желдету мен жарықтандыруды қамтамасыз етеді. Өзектерді құрастыруға ыңғайлы тасымалдау.

1(е) схемасы орта және ірі құймаларды ұсақ сериялы өндіріс цехтары үшін де жиі қолданылады. Екі қалыптау бөлімдер арасында өзекті бөлімнің ыңғайлы орналасуы. Ғимараттың ені 96 м.екі қабатты орташа аралықтағы өзекті бөлімді орындауға болады.

1(ж) сызбасы алдыңғыға ұқсас, орташа және ірі құймалардың кең номенклатурасына есептелген. Шағын сериялы өндіріс цехтарына тән орталық қоспа дайындау бөлімі арнайы жапсарлас құрылысқа шығарылды, бұл қоспа дайындау жабдығының кең орналасуын және цехтағы жұмыстың үздік жағдайларын қамтамасыз етеді.

Жоғарыда келтірілген схемалар әртүрлі мақсаттағы цехтар мен зауыттардың бас жоспарларының әр түрлі шарттары үшін жинақтық шешімдердің кең таңдауын ұсынады.

ӘДЕБИЕТТЕР

1. Зайгеров И.Б. Машины и автоматизация литейного производства. –

Минск: Высшая школа, 2009. – 493 с.

2. Селянин С.Ф. Проектирование литейных цехов: Учеб. пособие. –

Кемерово: Кузбасский политехнический институт, 1983. – 73 с.

3. Основы проектирования литейных цехов и заводов /Л.И.Фанталов,

Б.В. Кнорре. С.И.Четверухин и др. Под ред. Б.В. Кнорре. -2-е изд.

Перераб. – М.: Машиностроение, 1979. – 376 с.

4. Типаж технологического оборудования для литейного производства

на 1986-1990 гг.- М.: Машиностроение, 1985. – 111 с.

5. РД2 Н83-56-87. Реконструкция и техническое перевооружение

чугунолитейных цехов. Выбор технологических процессов, материалов

и литейного технологического оборудования. – М.: ВНИИТЭМР, 1988. –

175 с.

6. Логинов И.З. Проектирование литейных цехов. – Минск: Вышейшая

школа, 1975. – 315 с.

7. Проектирование машиностроительных цехов и заводов. Т.2:

Проектирование литейных цехов и заводов. / Под ред. В.М.Шестопала. –

М.: Машиностроение. 1974. – 295 с.

8. Горский Л.И., Геллер Р.Л. Расчеты машин литейного производства.-

М.: Машиностроение, 1989. – 263 с.

9. Матвеенко И.В., Тарский В.Л. Оборудование литейных цехов. – М.:

Машиностроение, 1985. – 399 с.

10. Сафронов В.Я. Справочник по литейному оборудованию. – М.:

Машиностроение, 1985. – 319 с.

11. Аксенов П.Н. Оборудование литейных цехов.- М.: Машиностроение,

1977. – 352 с.

12. Серебряков В.В., Фишкин Ю.Е. Механизированное изготовление

стержней в литейном производстве. – М.: Машиностроение, 1987.-286 с.

13. Технологическое оборудование литейных цехов: Задания на

курсовой проект. Метод. указания к выполнению курсового проекта

/Сост. Зинин Ю.Н. – СПб.: СЗТУ, 2012. - 58 с.

Қосымша

Балқыту бөлімінің жабдықтары

Кесте 1 - Индукциялық тигельдық пештер

| Пеш түрі | Пеш сыйымділігі, т | Өнімділігі т/сағ | Учаскенің ауданы,мм | Қуаттылығы ,кВт | Жиілігі ,кГц | Пеш габариттері,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УИП-800-1,0-1,0 | 1,0 | 0,8 | 10000х8000 | 800 | 1,0 | 1600х1600х1500 |
| УИП-1000-0,5-2,0 | 2,0 | 2,0 | 10000х8000 | 1000 | 0,5 | 2000х2000х2000 |
| УИП-3200-0,2-6,0 | 6,0 | 6,0 | 12000х12000 | 3200 | 0,25 | 2300х2300х2300 |

Кесте 2 – Шойын мен болатты балқытуға арналған электр доғалы пештер

| Пеш түрі | Сыйымдылық ,т | Трансформатордың қуаттылығы,кВ.А | Негізгі процесс |  | Қышқыл процесс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Қорытпаның түрі |  |  |  |  |
|  |  |  | болат | шойын ВЧ | болат | шойын, КЧ | шойын, СЧ |
| ДСП-0,5 | 0,5 | 630 | 1,7 | - | 1,4 | - | - |
| ДСП-1,5 | 1,5 | 1250 | 1,9 | - | 1,5 | - | - |
| ДСП-3 | 3,0 | 2000 | 2,4 | 2,3 | 1,8 | 1,8 | 1,6 |

Кесте 3- Қалыптарды жасауға арналған жабдық. Автоматты опокасыз қалыптау желілері

| № | Негізгі параметрлері | Желінің моделі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7058 | 7512 | КЛ2002 | КЛ23714 |
| 1 | Қалып өлшемі ,мм | 600х500 | 950х700 | 600х450 | 800х600 |
| 2 | Қалыптың бииктігі, мм | 120...300 | 200...560 | 180...300 | 250...400 |
| 3 | Тығыздау қысымы, МПа | 2 | 2 | 4 | 2,5 |
| 4 | Өнімділік, қалып/сағ | 270-300 | 250-275 | 300 | 300 |
| 5 | Қуаттылық, кВт | 94 | 200 | 138,6 | 260 |
| 6 | Массасы, т | 49 | 110 | 57 | 111,25 |
| 7 | Габариттері ,м | 26х4,6х3,5 | 70х6,5х3,6 | 39х5,8х5,5 |  |

Кесте 4- Өзектерді дайындауға арналған жабдық. Құм үрлейтін өзекті машиналар

| Моделі | Өзектің ең үлкен көлемі, дм3 | Резервуар дың сыйымды лығы,дм3 | Өзекті жәшіктің ең үлкен габаритті өлшемдері, см | Циклдың ұзақтылығы, с | Қуаттылық, кВт | Өзек машинаның габариттері, см | Массасы, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 232А21А41 | 2,5 | 4,0 | 40х20х32 | 15 | 22,0 | 335х185х237 | 3,05 |
| 23225А1А | 10 | 16 | 90х26х35 | 30 | 1,0 | 280х280х270 | 4,7 |
| 23227А2А | 25 | 40 | 108х78х29 | 35 | 33 | 467х372х395 | 11,5 |

Пән бойынша аттестаттау әдістемесі

«Өте жақсы» рейтингісі 4.0 және 95-100% пайыздық сандық эквиваленті бар A рейтингісіне сәйкес келеді, ал цифрлық эквиваленті 3,67 және пайыздық үлесі 90-94%.

Бұл бағалау, егер тыңдаушы бағдарлама материалын толық игеруді көрсеткен болса және қателіктерге, дәлсіздіктерге жол бермеген болса, аудиторияда тапсырмаларды уақтылы және дұрыс орындаса жүргізіледі; Сонымен қатар, түпнұсқалы ойлау, уақтылы және кез-келген проблемаларсыз, барлық тапсырмаларды орындайды, үй тапсырмаларын орындайды, пәндерді оқып-үйрену барысында өздігінен қолданылатын қосымша ғылыми әдебиеттерді қолдана алды және бағдарламалық материалдарды өз бетімен жүйелеуге қабілетті болды.

«Жақсы» бағалау B сандық баламасы 3.33 және пайыздық 85-89%, B сандық эквиваленті бар және 80-84% пайызы бар B бағалары бойынша сәйкес келеді) және В - цифрлық эквиваленті 2.67 және пайызбен 75 79%.

Бұл баға, егер студент бағдарламалық материалдарды 75% -дан кем меңгерген болса), сонымен бірге жауапта қателіктер жібермей, барлық тапсырмаларды өз уақытында орындап, іргелі ескертулерсіз тапсырған, үй тапсырмасын дұрыс негізде және уақтылы үй тапсырмасын негізсіз ескертулерсіз тапсырған оқытушының нұсқауларына сәйкес қосымша әдебиеттерді пайдаланған, студенттің өзін түзететін непристанттық қателіктерге немесе іргелі қателерге жол берген, мұғалімнің көмегімен бағдарлама материалдарын жүйелеуге қол жеткізген.

«Қанағаттанарлық» бағалау С-цифрлық эквиваленті 2,33 және пайыздық 70-74% o, C, сандық- -2.0 және пайыздық құрамы 65-69% болатын С бағалауларына сәйкес келеді), С- | сандық эквиваленті 1,67 және пайыздық үлесі 60-64%, B + сандық эквиваленті 1,33 және пайыздық үлесі 55-59%, ал В - 1,0 және 50-54% пайызы бар)

Бұл баға, студенттің бақылау және зертханалық жұмыстарды орындаған кезде, кемінде 50% бағдарламалық материалдарды меңгерген жағдайда, үй тапсырмасы мұғалімнің көмегіне, коллоквиумға рұқсат етілген қателіктер мен дәлсіздіктердің жеткізілуіне, ғылыми-зерттеу жұмысында белсенділік танытпаған жағдайда, оқытушы көрсеткен оқу-әдістемелік әдебиеттермен ғана шектеледі, материалдарды жүйелеуде қиындықтар туындайды.

«Қанағаттанарлықсыз» баға 0-ден 49% -ға дейінгі сандық эквиваленті бар бағалауға сәйкес келеді. Бұл баға, студенттің бағдарламамен қамтамасыз етілген негізгі материалды білудегі кемшіліктерді тапқаны, пәндердің жартысынан көбін игермеген, іргелі қателіктер жасаған жауаптарында, ағымдағы, аралық және соңғы бақылау нысандарында қарастырылған жеке тапсырмаларды орындамаған, барлық негізгі жұмыс істемеген жағдайда, бағдарламамен ұсынылған әдебиеттер.

Сейтказенова К.К., Жумалиев Б.

5В071200- Машина жасау мамандықтарының студенттеріне  «Құю цехтарын жобалау»  пәні бойынша курстық жобаға  арналған

Әдістемелік нұсқау

Редакторы

Басуға қол қойылды «___» __________2019 ж.

Тараламы     дана.  Пішімі 60*84   1/16. Баспаханалық қағаз №1. Көлемі       оқу баспа табақ. Тапсырыс №  Бағасы келісімді.

©  М.Әуезов атындағы Онтүстік Қазақстан мемлекеттіқ университетінің басылымы.

М:Әуезов атындағы ОҚМУ – ның  басылымы