Ф. 7.03-03

ДУБИНИНА Е.С., АДЫРБАЕВА Т.А., ЕСИМОВ Б.О.

МЕТОДИЧЕСКие указания

по выполнению лабораторных работ

по дисциплине

Физико-химические основы регулирования структуры керамических материалов

Шымкент, 2019

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.АуЭзова

Кафедра ''Технологии цемента, керамики и стекла''

ДУБИНИНА Е.С., АДЫРБАЕВА Т.А., ЕСИМОВ Б.О.

МЕТОДИЧЕСКие указания

по выполнению лабораторных работ

по дисциплине

Физико-химические основы регулирования структуры керамических материалов

для магистрантов высших учебных заведений

по специальности 6М075300 – Химическая технология тугоплавких

неметаллических и силикатных материалов

Шымкент, 2019

УДК 666 (083.13)

Составители: Дубинина Е.С., Адырбаева Т.А., Есимов Б.О. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Физико-химические основы регулирования структуры керамических материалов». Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2019, - 44 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Физико-химические основы регулирования структуры керамических материалов» и включают все необходимые сведения для выполнения лабораторных работ.

В методических указаниях приведены цели и задачи занятия; рекомендации студентам по подготовке к занятиям; тематика лабораторных работ; краткие теоретические сведения, поясняющие сущность работ; оборудование, приборы и технические средства; порядок выполнения работ и обработка полученных результатов; порядок оформления отчетов и их защита; контрольные вопросы; задания; правила техники безопасности; список рекомендуемой литературы.

Методические указания предназначены для магистрантов специальности "6М75300 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов"

Рецензент: Худякова Т.М. –  д.т.н., профессор каф. ТЦКиС

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Технологии цемента, керамики и стекла» (протокол №____ от «___»______201__г. ) комитетом по инновационным технологиям обучения и методической обеспеченности высшей школы «Химическая инженерия и биотехнология»  (протокол № __ от _________г.).

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ  им. М.Ауезова   протокол № ____ от «____»______ 201__г.

© Южно-Казахстанский  государственный  университет  им.М.Ауезова, 2019

Ответственная за выпуск Адырбаева Т.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| 1. Цели и задачи лабораторных работ | 8 |
| 2. Рекомендации студентам по подготовке к занятиям | 8 |
| 3. Критерии оценивания обучающихся по лабораторным работам | 9 |
| Лабораторная работа № 1 Определение минерального состава глин, плавней | 11 |
| Лабораторная работа №2 Определение спекаемости глин | 17 |
| Лабораторная работа №3 Определение минерального состава обожженных образцов глин, керамики | 21 |
| Лабораторная работа №4 Определение водопроницаемости химически стойких и термостойких керамических изделий | 23 |
| Лабораторная работа №5 Определение кислотостойкости керамических материалов | 28 |
| Лабораторная работа №6 Определение термостойкости керамической посуды | 37 |
| Лабораторная работа №7 Исследование структуры и текстуры черепка тонкокерамических изделий, определение химического состава и молекулярной формулы | 44 |
| Лабораторная работа №8 Определение спекаемости тонкокерамических масс, проектирование режима обжига керамических образцов | 47 |
| Лабораторная работа №9 Определение согласованности глазури с керамикой | 53 |
| Лабораторная работа № 10 О Определение кислотостойкости керамической посуды | 55 |
| Лабораторная работа № 11 Определение водонепроницаемости майоликовой посуды |  |
| Список литературы | 57 |

Введение

Цель дисциплины - формирование комплекса профессиональных знаний, умений и навыков в области физико-химических основ технологии тонкокерамических изделий.

Задачи дисциплины: изучение физико-химических основ технологии строительной и хозяйственно-бытовой керамики, теоретических основ регулирования процессов формирования структуры и свойств керамических изделий; формирование навыков определения химико-минералогического состава и свойств сырьевых материалов, образцов керамических изделий; формирование умения планировать и проводить исследование, проводить интерпретацию результатов исследования.

Пререквизиты: дисциплина магистратуры - Теоретические основы химической технологии тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; Физико-химические методы анализа керамики

Постреквизиты: Многофункциональные аморфно-кристаллические композиционные материалы, Физико-химические основы технологии керамики, Синтез и кинетика фазообразования керамики, педагогическая практика,  научно-исследовательская работа магистранта, комплексный экзамен.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность и готовность использовать теоретические знания в области физико-химических основ технологии изделий тонкой керамики, регулирования процессов формирования структуры и свойств керамических изделий в профессиональной деятельности;

- способность самостоятельно определять химико-минералогический состав и свойств сырьевых материалов, образцов керамических изделий;

- способность самостоятельно планировать и проводить экспериментальные исследования, обработать и оформить результаты исследования;

- стремление к саморазвитию, повышению своей профессиональной квалификации и мастерства, способность приобретать новые знания в области физической химии тонкокерамических изделий.

- Цели и задачи лабораторных занятий - углубление и расширение знаний в процессе выполнения конкретных практических задач; развитие инициативы и самостоятельности обучающихся; овладение современными методами, навыками экспериментирования с применение современной аппаратуры, приборов; приобретение умений анализировать полученные экспериментальные результаты.

Задачами лабораторных работ являются:

- овладение обучающимися новейшей методикой экспериментирования в о технологии стекла, керамики и вяжущих материалов;

- приобретение опыта проведения эксперимента;

- приобретение умений и навыков эксплуатации специального лабораторного оборудования и технических средств;

- формирование навыков обработки результатов проведенных исследований;

- формирование умений оформления и представления результатов проведенных исследований;

- анализ и обсуждение полученных результатов и формирование выводов.

2. Рекомендации студентам по подготовке к занятиям. При подготовке к лабораторным занятиям магистрант должен:

- самостоятельно во внеаудиторное время в соответствии с силлабусом изучить теоретические основы лекционного курса, в которых раскрывается тема занятия; изучить дополнительную научную литературу;

- внимательно прочитать методические указания по выполнению лабораторной работы, ознакомиться с правилами техники безопасности при выполнении работы;

- изучить оборудование, приборы и технические средства;

- ознакомиться с содержанием задания, продумать план проведения работы.

3. Критерии оценивания обучающихся по лабораторным работам

Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся по всем видам контроля определяются оценками балльно-рейтинговой буквенной системы, которые имеют прямо пропорциональное соотношение.

Оценке «отлично» соответствуют оценка А, имеющая цифровой эквивалент 4,0 и процентное содержание 95-100% и А-, имеющая цифровой эквивалент 3,67 и процентное содержание 90-94%.

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся показал полное усвоение программного материала и если работа выполнена полностью. Самостоятельно получены все результаты опыта, при этом проявлено оригинальное мышление. Работа оформлена в соответствии с требованиями. Правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, графики. Выполнены контрольные задания. Научно и грамотно, логично сформулирован вывод по работе, при этом использована дополнительная научная литература, самостоятельно систематизирован программный материал. Обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы. При выполнении работы соблюдал требовании безопасности труда.

Оценке «хорошо» соответствуют оценки В+, имеющая цифровой эквивалент 3,33 и процентное содержание 85-89%, В, имеющая цифровой эквивалент 30 и процентное содержание 80-84% и В-, имеющая цифровой эквивалент 2,67 и процентное содержание 75-79%.

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся освоил программный материал не ниже чем на 75% и при этом не допустил грубых ошибок. Работа выполнена полностью. Самостоятельно выполнена работа с соблюдением указаний к выполнению работы. Результаты получены с наибольшей точностью. Измеренная погрешность указана в работе. Использована дополнительная литература по указанию преподавателя.  Выводы сделаны неполные или программный материал систематизирован с помощью преподавателя. Работа оформлена в соответствии с требованиями. Допущены непринципиальные неточности или принципиальные ошибки, исправленные самим обучающимся. Обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Соблюдение требований безопасности после замечания учителя.

Оценке «удовлетворительно» соответствуют оценки С+, имеющая цифровой эквивалент 2,33 и процентное содержание 70-74%, С, имеющая цифровой эквивалент 2,0 и процентное содержание 65-69%, С-, имеющая, цифровой эквивалент 1,67 и процентное содержание 60-64 %, D +, имеющая цифровой эквивалент 1,33 и процентное содержание 55- 59% и D, имеющая эквивалент 1,0 и процентное содержание 50-54%

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся освоил программный материал не менее чем на 50%. Работа выполнена полностью. Работы по началу опыта проведены при помощи учителя. В ходе измерений были допущены ошибки, опыт проводился с не обеспечивающей достаточной точностью измерений. Погрешность в работе указана неверно. Выводы сделаны неполные. Обучающийся ограничивался только учебной литературой, указанной преподавателем, испытывал больше затруднения в систематизации материала. Работа оформлена с недостатками. Обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями. Присутствуют существенные недочеты в формулировках терминов и понятий. Соблюдение требований безопасности после замечания учителя.

Оценке «неудовлетворительно» соответствует оценка Є, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное содержание 0-49%.

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой. Обучающийся не может работать с указаниями к выполнению работы. Работа не выполнена. Обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задания лабораторной работы. Измерения производились неправильно, не указана погрешность измерений. В записях единиц допущена ошибка, построение графиков и таблиц производились неаккуратно при помощи ручки. Нет выводов к работе. Обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы. В ответах допущены принципиальные ошибки. При выполнении работы не соблюдались требования безопасности труда.

Работа зачтена, если за неё выставлена оценка «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно».

Лабораторная работа № 1

Определение минерального состава глин, плавней

Цели работы: 1. Изучение и определение минерального состава глин, плавней;

2. Определение содержания крупнозернистых включений

Теоретические сведения

Макроскопическая характеристика составляется на основании осмотра валовой пробы глины с помощью лупы (визуально) или невооруженным глазом. При этом отмечают следующие данные:

- Цвет, оттенок (в сухом и влажном состоянии), структуру, текстуру, наличие известняка и его распределение (вскипание от 10 %-й HCl), содержание других примесей (слюды, кварца, гипса, пирита и органических включений).

- Цвет. Окраска глин разнообразна и меняется в зависимости от минерального состава основной массы глин, так называемого пелитового вещества и присутствии в ней красящих компонентов. Примеси ряда соединений даже в незначительном количестве вызывают изменение основного цвета глины. Окрашивающими являются тонкодисперсные гидроксиды и оксиды железа, органические вещества и реже оксиды титана и марганца. Гидроксиды и оксиды железа окрашивают глины в различные оттенки желтого, красного и фиолетового цветов, оксиды титана  - в серый, марганца – в черный и бурый цвета. Часто встречаются глины неоднородной окраски - пятнистые, что обусловливается неравномерным распределением в массе глины красящих компонентов.

Характер строения частиц (зерен) минеральных пород называется структурой, а их взаимное расположение – текстурой.

По структуре различают глины тонкодисперсные, крупнодисперсные, алевролитовые, песчаные и разнозернистые.

Тонкозернистые глины, которые состоят, в основном, из частиц менее 0,001 мм при скатывании из массы в состояние формовочной влажности дают сплошные длинные шнуры толщиной менее 0,5см.  При раскатывании влажной глины в руках отдельные частицы ее не ощущаются, а  при разрезании ножом не слышно характерного хруста и на месте разреза получается  гладкая поверхность. При рассмотрении в лупу глина имеет однородную массу; излом – чешуйчатый или очень ровный, для уплотненных глин – иногда раковистый.

Крупнозернистые глины при скатывании дают более толстые и короткие шнуры. При растирании влажной глины в руках, а также при разрезании ножом чувствуется примесь частиц более крупных, чем глинистые (говорят, что глина «хрустит»). В лупу иногда видны отдельные мелкие зерна минеральных примесей, излом породы – шероховатый.

Алевролитовые глины при скатывании во влажном состоянии дают короткие шнуры. При разрезании ножом глина сильно хрустит. В лупу видны отдельные крупные частицы минералов, которые можно легко отделить, если на ладони слегка отмыть глину, удалив глинистые и пылеватые частицы. Излом породы неровной, шероховатый.

Песчаные глины дают при скатывании еще более короткие и толстые, быстро рвущиеся шнуры. Резко ощущается присутствие частиц более 0,01 мм. Излом породы неровный, зернистый.

Текстура глинистых пород подразделяется на три основные типа:

- Беспорядочная (неориентированная) – комковатая, плотная.

При беспорядочной текстуре частицы расположены без какой-либо ориентировки. Эта текстура характерна для грубозернистых и реже тонкозернистых пород. Она может быть рыхлой, комковатой и т.д.

- Микрослоистая (ориентированная).

При микрослоистой текстуре частицы породы располагаются ориентированно как бы слоями. По характеру и расположению слоев различают текстуры горизонтально-слоистые, косослоистые, линзовидно-слоистые и сложные, определяемые сочетанием трех первых разновидностей слоистой текстуры.

- Флюидальная (спутанная) – типа сланцеватой.

Флюидальная текстура распространена мало и представляет результат вторичного нарушения слоистой текстуры.

Минеральные примеси и включения обычно определяют визуально. Наиболее распространены в глинах, особенно низкого качества, карбонаты кальция и магния. В глине карбонаты встречаются в тонкодисперсном состоянии или в виде грубых включений. Тонкодисперсные карбонаты безвредны. Грубые включения последних (более 0,5 мм – «дутики») приводят к образованию в процессе обжига кусочков СaО, которые гидратируются в готовых изделиях, поглощая  влагу из воздуха по реакции гашения извести, идущей со значительным увеличением объема (формула 1):

CaO + H2O = Ca(OH)2 + 15,5 ккал (4,2 кДж)                                                    (1)

При наличии “дутиков” возникает необходимость в шликерном обогащении глины для гарантированного выделения включений. Примеси CaCO3 в глине легко обнаружить по выделению углекислого газа при действии на влажную глину 10% - ной HCl (вскипание), примеси MgCO3 - при действии горячей 10% - ной HCl (формулы 2, 3).

MgCO3+ 2HCl → MgCl2 + CO2  + H2                                                                 (2)

СаCO3+ 2HCl → СаCl2 + CO2  + H2O	                                                              (3)

Кварц (SiO2) обычно присутствует в глинах в виде бесцветных окатанных или окрашенных зерен, которые можно увидеть невооруженным глазом или с помощью лупы.

Нередко в глине можно обнаружить зерна полевого шпата (ортоклаза и микроклина), пирит или серный колчедан и гипс. Пирит (FeS2) встречается в глинах в виде стяжений, иногда значительных размеров. Он отличается металлическим светло-желтым блеском; при достаточных размерах он может быть выделен в результате сортировки глины. Гипсовый камень, или двуводный гипс (CaSO4∙2Н2О) часто содержится в глинах, образуя иногда скопления и двойниковые кристаллы. Пирит и гипс являются сильными плавнями. При обжиге пирит сплавляется в черный железистый легкоплавкий шлак и вытекает из изделия, образуя на поверхности пустоты или  черные пятна, так называемые «мушки». Гипс сплавляется с глиной в прозрачное стекло в виде выплавок. Примесью иногда являются органические вещества, в т.ч. и частицы гумуса и угля в количестве до 15-20%, которые увеличивают пористость, а при неравномерном распределении снижают прочность керамического черепка.

Классификация глин по содержанию крупнозернистых включений производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9169-75.

Глины по содержанию крупнозернистых включений подразделяют на группы, указанные соответственно в таблицах 1-3.

Таблица 1 – Классификация глин по количеству включений

| Наименование групп | Количество включений размером более 0,5 мм, % |
| --- | --- |
| С низким содержанием | менее 1,0 |
| Со средним содержанием | от 1,0 до 5,0 |
| С высоким содержанием | свыше 5 |

Таблица 2 – Классификация глин по размеру включений

| Наименование групп | Размер преобладающих включений (свыше 50 %), мм |
| --- | --- |
| С мелкими включениями | менее 1,0 |
| Со средними включениями | от 1,0 до 5,0 |
| С крупными включениями | свыше 5 |

Таблица 3 – Классификация глин по виду включений

| Наименование групп | Вид преобладающих включений |
| --- | --- |
| С включениями обломков горных пород | Граниты, сланцы, кварциты |
| С включениями кварца | Кварц |
| С включениями железистых минералов | Пирит, марказит, сидерит, гидроксиды железа |
| С включениями гипса | Гипс |
| С карбонатными включениями | Кальцит, доломит и др |
| С включениями органических остатков | Растительные остатки, торф и др. |

От правильности отбора средней пробы в значительной степени зависит точность оценки качества сырья. Отбор средней пробы для физико-механических и керамических исследований производят квартованием.

Оборудование, приборы и технические средства

- Клеёнка (стальной, фанерный лист или лист плотной бумаги).

- Деревянный молоток («киянка»).

- Чаша для приготовления глиняного теста.

- Нож.

- Весы лабораторные технические с разновесом.

- Шкаф сушильный с терморегулятором, обеспечивающий температуру нагрева до 105-110 оС (или лампа инфракрасного излучения мощностью 500 Вт с внутренним зеркальным рефлектором).

- Эксикатор.

- Чашки для выпаривания.

- Набор сит с сетками № 0,5; 1; 2; 3; 4; 5.

- Емкость для замачивания глины.

- Линейка измерительная длиной не менее 100 мм.

- Лупа бинокулярная.

- Микроскоп МИН-8 или МИН-10.

- Кислота соляная по ГОСТ 3118-77, разбавленная 1:10.

- Промывалка.

- Деревянная лопатка для размешивания суспензии.

- Объектив градуированный.

Методика исследования:

Производят осмотр исследуемой пробы невооруженным глазом или с помощью лупы. При этом обращают внимание на цвет и оттенок в сухом состоянии и текстуру. Затем глину расстилают тонким слоем на площади в 1м2, крупные комья разбивают деревянным молотком (киянкой) до кусочков размером не более 2-3 см и делят глину двумя диагоналями на четыре равных треугольника. Отбирают пробу из двух противоположных треугольников, тщательно перемешивают, расстилают тонким слоем и снова делят диагоналями на 4 треугольника. Операцию квартования повторяют несколько раз до получения средней пробы сырья в количестве, требуемом для исследований. Оставшаяся глина считается также усредненной.

Для определения структуры из усредненной пробы глинистого сырья (100-200г.) готовят массу с формовочной влажностью, раскатывают шнуры, разрезают ножом – место разреза (излом) рассматривают через лупу.

Цвет и оттенок во влажном состоянии определяют осмотром массы, подготовленной для определения структуры, искусственным орошением части усредненной пробы, обычно водой, или в процессе определения содержания крупнозернистых включений.

Минеральные примеси и включения определяют визуально.

Количественное определение содержания крупнозернистых включений (более 0,5мм) в соответствии с требованиями ГОСТ 21216.4-81 производят мокрым способом с помощью сита с диаметром отверстий 0,5 мм.

От усредненной пробы глинистого сырья отбирают навеску массой 0,5 кг глины с ненарушенной текстурой в емкость для замачивания и приливают воду в объеме, превышающим в 3-4 раза объем глинистого сырья. Полученную суспензию перемешивают и оставляют на 1ч. для набухания. Если суспензия глины не распустилась за 1ч, ее оставляют в воде не менее чем на 24ч. Затем суспензию перемешивают деревянной лопаткой и пропускают через сито с сеткой № 0,5. Сито с остатком помещают под струю воды, предварительно отрегулировав ее так, чтобы не было разбрызгивания. Остаток промывают до тех пор, пока вода, прошедшая через сетку, не станет прозрачной. Остаток на сите с сеткой № 0,5 смывают водой из промывалки в чистые, предварительно высушенные и взвешенные чашки, и сушат до постоянной массы в сушильном шкафу или под инфракрасной лампой при температуре 105-110 оС, охлаждают и взвешивают. В высушенном остатке определяют общее количество включений и их вещественный состав. Остаток на сите №0,5 массой более 5% от навески просеивают через набор сит с сетками № 0,5; 1; 2; 3; 4; 5 и остатки на каждом сите взвешивают. Далее в каждом остатке визуально определяют наличие включений, их вещественный состав и размер зерен.

Кварц, кальцит, гипс определяют по твердости, блеску и спайности.

Пирит, марказит, сидерит и гидроксиды железа определяют по цвету, металлическому блеску и бурому ореолу в природном состоянии или после травления кислотой. Растительные остатки определяют по цвету и внешнему виду.

Карбонаты кальция определяют по выделению углекислого газа при обработке соляной кислотой.

Размер зерен измеряют металлической линейкой длиной 100 мм или градуированным объективом. Допускается определить вещественный состав зерен под бинокулярной лупой или микроскопом.

Обработка результатов испытания

Массовую долю крупнозернистых включений (Х) на каждом сите в процентах вычисляют по формуле 4:

Х= (m1 – m2)  100/ m                                                                                           (4)

где:     m1- масса чашки с сухим остатком, г;

m2 - масса чашки, г;

m – масса исходной навески, г.

Расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 2% при содержании крупнозернистых включений более 10% и 1% при содержании менее 10%. Если расхождение между результатами двух параллельных определений превышает указанное значение, определения повторяют.

По результатам исследований заполняют таблицу 4.

Таблица 4 – Макроскопическое описание глинистого сырья. Определение содержания крупнозернистых включений.

| Наимено-вание сырья | Цвет, оттенок |  | Струк- тура | Текс- тура | Классификация глины по содержанию крупнозернистых включений |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | По кол-ву включений | По размеру включений | По виду включений |
|  | В сухом сост. | Во влаж-ном сост. |  |  |  |  |  |

Вопросы самоконтроля

- По каким данным составляется макроскопическая характеристика глинистого сырья?

- Структура и текстура, разновидности и методы определения?

- На какие три основных типа подразделяется текстура глинистых пород?

- Какие примеси и включения могут содержаться в глинистом сырье?

- Классификация глин по содержанию крупнозернистых включений?

Лабораторная работа № 2

Определение спекаемости глин

Цель работы: определение спекаемости глин

Теоретические сведения

Обжиг керамических материалов является заключительной и решающей технологической стадией, определяющей весь комплекс физико-механических и химических свойств керамики, а также получение изделий определенных заданных размеров и форм. В зависимости от состава керамической массы, метода ее подготовки, способа формования полуфабриката и некоторых других факторов, керамическое изделие обжигают по различным режимам Режим обжига включает в себя скорость повышения температуры в разные периоды, максимальную температуру обжига и время выдержки при этой температуре, скорость снижения температуры при охлаждении и характер газовой среды в печи.

Самый важный процесс при обжиге - спекание материала, в результате которого изделия обычно уплотняются и упрочняются. Чаще всего процесс спекания оценивают по изменению плотности обжигаемого материала: спекшимися считают материалы, достигшие в процессе обжига определенного минимального водопоглощения (открытой пористости). Значение допускаемого водопоглощения для спекшихся материалов зависит от назначения и характера требований, предъявляемых к соответствующим изделиям. Так, материалы некоторых видов технической керамики считают спекшимися при водопоглощении не более 0,02 - 0,03 %, а огнеупоры и ряд изделий строительной керамики - при водопоглощении 1 % и более

А) Установление температуры и интервала спекания

При обжиге глин характерными внешними признаками обычно являются: резкое изменение цвета образцов (для глин, содержащих значительное количество красящих примесей); образование на поверхности плотной корки; появление некоторого блеска, который является начальным признаком остекловывания.

Увеличение плотности обжигаемого материала тесно связано с объемными изменениями в образце, а именно, с уменьшением его линейных размеров. Поэтому кривые усадки керамики (т.е. зависимости линейной усадки при обжиге от температуры) должны быть адекватны кривым изменения водопоглощения и кажущейся плотности в зависимости от температуры обжига керамики. На рисунке 2.8 показан характерный вид зависимости линейной усадки, кажущейся плотности и водопоглощения керамических материалов от температуры обжига

Рисунок 1 – Изменение ли-нейных размеров (Δl/lo) 100% (1), кажущейся плотности ρ (2) и водопоглощения B (3) в процессе обжига

Кривые спекания можно разбить на четыре температурные участка.

На I участке происходит термическое расширение образца.

II температурный участок соответствует процессу спекания - происходит усадка материала, плот-ность его повышается, а пористость (водопоглощение) снижается; с ростом температуры интенсивность спекания вначале увеличивается, а затем уменьшается.

III участок называют интер-валом спекшегося состояния. Он соответствует максимальным значениям усадки и плотности спеченного образца.

При дальнейшем повышении температуры происходит вспучивание материала (IV участок), плотность его уменьшается за счет увеличения объема пор. Это явление носит название пережог. Довольно часто в этот момент наблюдается деформация изделий, появление на поверхности пузырей, оплавление углов и т.д.

Таким образом, интервалу спекшегося состояния соответствует разность между температурами начала пережога и полного спекания. Разность температур от начала спекания (усадки) до начала вспучивания считают интервалом спекания.

Испытания глинистых и керамических масс для определения интервалов спекания и спекшегося состояния позволяют установить оптимальную температуру обжига. По интервалу спекшегося состояния оценивают различные глины с точки зрения пригодности их для производства того или иного вида керамических изделий, подбирают необходимый тип печи для обжига. Так, изделия из глин с малым интервалом спекшегося состояния следует обжигать в печах с равномерным распределением температуры по объему рабочей камеры, иначе одни изделия легко пережечь, в то время как другие будут недожжены.

Спекание глинистых материалов может происходить при различных температурах. В зависимости от этого глины классифицируют по ГОСТ 9169-75 на три группы: низкотемпературного - с температурой спекания до 1100°С, среднетемпературного - от 1100 до 1300°С и высокотемпературного спекания - свыше 1300°С.

Спекающимися глинами являются такие, которые дают не менее чем в двух температурных точках с интервалом 50°С черепок с водопоглощением не более 5%. Если глины при спекании дают черепок с водопоглощением менее 1% и кажущейся плотностью ниже 2,2 г/см3 не менее чем в двух температурных точках с интервалом 50°С, то такие глины называют полностью спекающимися.

По степени спекания глины также подразделяют на три группы (ГОСТ 9169-75): сильноспекающиеся, среднеспекающиеся и неспекающиеся.

Сильноспекающиеся глины уплотняются при обжиге без признаков пережога до состояния, соответствующего водопоглощению не более 2 %, причем интервал спекшеюся состояния таких глин не менее 50°С.

Водопоглощение образцов из среднеспекающихся глин в интервале температур не менее 50°С составляет 2 - 5 %.

Температуру, при которой водопоглощение достигает величины ниже 5% для красножгущихся глин и ниже 2% для беложгущихся, принимают за температуру спекания. Температуру, при которой водопоглощение и линейные размеры образцов начинают возрастать, принимают за температуру пережога.

Неспекающиеся глины, обожженные при нескольких значениях повышающихся температур с интервалом 50°С, не дают черепок с водопоглощением ниже 5% в двух температурных точках без признаков пережога.

Температурный интервал спекания обусловливается, в первую очередь, химическим и минеральным составом глин. Так, оксид алюминия увеличивает температуру начала и интервал спекания, а оксид кальция, напротив, резко снижает эти показатели. Оксиды щелочных металлов уменьшают температуру начала спекания и способствуют расширению интервала спекшегося состояния.

Каолинитовые глины, как правило, имеют более широкий интервал спекания и спекшегося состояния, чем монтмориллонитовые.

Запесоченность глин довольно резко снижает их интервал спекания. Интервал спекания легкоплавких глин 50 – 100°С, огнеупорных – до 400°С.

Оборудование и материалы

- Высушенные изделия в виде кубиков и плиток.

2. Печь для обжига изделий

Методы испытаний

Испытуемые образцы (кубики и плиточки), высушенные до содержания остаточной влажности порядка 3 – 5 % обжигают при температурах 900, 950, 1000, 1050°С и т. д. до тех пор, пока после обжига на изделиях не будут обнаружены признаки пережога (деформация образцов, вспучивание, сильное остеклование и т. д.).

При каждой температуре обжигают не менее трех образцов. Образцы, которые уже были обожжены при какой-то другой температуре, обжигать нельзя. Образцы, как правило, обжигают в силитовых печах или в керосиновом горне. В процессе обжига температуру повышают со скоростью 2 градуса в мин и при конечной температуре выдерживают их в течение 30 мин. Охлаждение естественное, продолжительностью не менее 10 часов.

После обжига каждый образец следует тщательно осмотреть, отмечая при этом местонахождение образцов в печи; цвет и равномерность его распределения по черепку; трещины; изменение формы вследствие различной усадки, что может происходить из-за неравномерного распределения температуры в печи; деформацию или оплавление образцов, связанные с пережогом.

Особенно следует уделять внимание описанию внешнего вида испытуемых образцов, так как это позволяет судить о целом ряде свойств используемого сырья и его пригодности для различных отраслей керамической промышленности. Так, например, для фарфоро-фаянсовой промышленности требуются глины, черепок которых получается белого или очень близкого к белому цвету без мушек. Для производства лицевого кирпича, плиток для полов и гончарного товара черепок после обжига должен иметь равномерную, приятную для глаза окраску. Для огнеупорных изделий окраска черепка не существенна, изделия могут иметь неравномерную окраску и мушки, а в некоторых случаях даже небольшие выплавки.

Деформация (а также появление трещин при спекании) обычно связана с большим значением усадки; она является одним из признаков, свидетельствующих о целесообразности отощения глины.

Вопросы самоконтроля

- Объясните сущность процесса измельчения материалов, его назначение

- Опишите особенности классификации керамических масс в зависимости от степени измельчения минеральных компонентов

- Опишите грубозернистые массы, их назначение

- Опишите тонкозернистые массы, их назначение

- Опишите особенности определения гранулометрического состава грубозернистых керамических масс

- Опишите особенности определения гранулометрического состава тонкозернистых керамических масс

- Керамические (обжиговые) свойства глинистого сырья.

- Поведение глин в сушке и обжиге

Лабораторная работа № 3

Определение минерального состава обожженных образцов  глин, керамики

Цель работы: Определение минерального состава обожженных образцов  глин, керамики

Теоретические сведения

Спекание в ряде случаев сопровождается полиморфными превращениями некоторых фаз или химическими реакциями в твердых фазах. Спекание может происходить с участием жидкой фазы с образованием новых химических соединений и твердых растворов. При последующем охлаждении могут на блюдаться некоторые обратные процессы: полиморфные превращения, образование стеклообразной фазы, кристаллизация расплава и возможное возникновение кристаллизационного давления.

Физическая химия характеризует спекание как самопроизвольный процесс уменьшения свободной поверхностной энергии порошкообразного тела при нагревании, а ≪движущей силой≫ спекания является свободная энергия частиц, если спекание не сопровождается образованием новых фаз.

Процессы, происходящие в глинах при нагревании, изучают методом дифференциального термического анализа (ДТА):

1) 150–200 оС — удаление гигроскопической (адсорбционной) воды;

2) 550–580 оС — удаление химически связанной воды из каолинита, потеря пластичности каолинита;

Al2O3 ∙ 2SiO2 ∙ 2H2O → Al2O3 ∙ 2SiO2 (метакаолинит) +2H2O

3) 980–1000 оС — появление первичного муллита по реакции

3[Al2O3 ∙ 2SiO2] → 3Al2O3 ∙ 2SiO2 + 4SiO2

Муллит  характеризуется  плотностью 3 г/см 3, температурой плавления 1910 оС. Установлено, что водяной пар и вакуум интенсифицируют процесс образования муллита. Известны добавки, ускоряющие процесс его образования. Минерализующее действие добавки зависит от эффективного радиуса ее катиона.

С уменьшением ионного радиуса увеличивается минерализующее действие катиона. Однако Ti4+ имеет самый малый радиус, но вызывает появление серого цвета в фарфоре.

При обжиге малощелочных каолинитовых глин, содержащих более 30 % SiO2, образуется кристобалит, снижающий химическую стойкость и прочность изделий. При содержании SiO2 меньше 30 % и гидрослюды более 18 %, SiO2 частично растворяется в расплаве, нерастворившийся SiO2 остается без изменений.

Оборудование, приборы и технические средства

- Аналитические весы

- Микроскоп

- Муфельная печь

- Фарфоровый тигель

- Ступка с пестиком

- Термопара

- Сито с сеткой № 0200

- Тигельные щипцы

Порядок выполнения работы

Испытуемые образцы (кубики и плиточки), высушенные до содержания остаточной влажности порядка 3 – 5 % обжигают при температурах 900, 950, 1000, 1050°С и т. д. до тех пор, пока после обжига на изделиях не будут обнаружены признаки пережога (деформация образцов, вспучивание, сильное остеклование и т. д.).

При каждой температуре обжигают не менее трех образцов. Образцы, которые уже были обожжены при какой-то другой температуре, обжигать нельзя. Образцы, как правило, обжигают в силитовых печах или в керосиновом горне. В процессе обжига температуру повышают со скоростью 2 градуса в мин и при конечной температуре выдерживают их в течение 30 мин. Охлаждение естественное, продолжительностью не менее 10 часов.

После обжига каждый образец следует тщательно осмотреть, отмечая при этом местонахождение образцов в печи; цвет и равномерность его распределения по черепку; трещины; изменение формы вследствие различной усадки, что может происходить из-за неравномерного распределения температуры в печи; деформацию или оплавление образцов, связанные с пережогом.

Особенно следует уделять внимание описанию внешнего вида испытуемых образцов, так как это позволяет судить о целом ряде свойств используемого сырья и его пригодности для различных отраслей керамической промышленности. Так, например, для фарфоро-фаянсовой промышленности требуются глины, черепок которых получается белого или очень близкого к белому цвету без мушек. Для производства лицевого кирпича, плиток для полов и гончарного товара черепок после обжига должен иметь равномерную, приятную для глаза окраску. Для огнеупорных изделий окраска черепка не существенна, изделия могут иметь неравномерную окраску и мушки, а в некоторых случаях даже небольшие выплавки.

Деформация (а также появление трещин при спекании) обычно связана с большим значением усадки; она является одним из признаков, свидетельствующих о целесообразности отощения глины

Вопросы самоконтроля

- Каков минеральный состав обожженных образцов  глин, керамики

- Как определяется минеральный состав?

- Что такое спекание?

- С помощью каких методов осуществляется определение минерального состава?

Лабораторная работа № 4

Определение водопроницаемости химически стойких и термостойких керамических  изделий

Цели работы: 1. Определение водопроницаемости химически стойких и термостойких керамических  изделий

Теоретические сведения

При известной массе тела определение кажущейся плотности сводится к измерению его объема, включая объем всех его пор.

Для определения объема существуют различные методы и приборы (волюмометры), принцип работы которых основан: а) на вытеснении испытуемым образцом несмачивающей жидкости; б) на гидростатическом взвешивании образца, предварительно насыщенного жидкостью, не взаимодействующей с испытуемым материалом и обладающей хорошей смачивающей способностью.

В России наибольшее распространение получили методы насыщения и гидростатического взвешивания, позволяющие одновременно определять кажущуюся плотность, открытую пористость и водопоглощение (ГОСТ 2409-84 на огнеупорные материалы).

В качестве пропитывающей жидкости для обожженных материалов и изделий, не подвергающихся гидратации, обычно используют воду. Необожженные образцы и материалы, взаимодействующие с водой, чаще пропитывают керосином.

Оборудование, приборы и технические средства

- Обожженные образцы.

- Технические весы.

- Приспособление для гидростатического взвешивания.

- Вакуумная установка для насыщения образцов жидкостью.

- Электрическая плитка.

- Сушильный шкаф.

- Сосуд для кипячения образцов с решетчатой подставкой.

- Эксикатор.

- Для насыщения водопроводная питьевая вода либо керосин.

- Штангенциркуль.

Порядок выполнения работы

В соответствие с ГОСТ 2409-95 используют образцы объемом 50 - 200 см3, вырезанные или отколотые от изделий с частичным сохранением наружной корочки. В лабораторной практике допустимо использование специально изготовленных образцов строгой геометрической формы (кубической или цилиндрической), или отколотых кусков меньшего размера.

Образцы или куски материала обдувают сжатым воздухом либо очищают жесткой волосяной щеткой от пыли, высушивают в шкафу до постоянной массы и хранят в эксикаторе. Кусковые образцы не должны содержать трещин и острых углов.

Подготовленные образцы в количестве не менее трех взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. Для насыщения пор образцов жидкостью применяют кипячение либо метод вакуумирования. Оба метода дают примерно одинаковые результаты, однако вакуумирование требует меньше времени и поэтому предпочтительно.

Для насыщения кипячением сухие взвешенные образцы помещают на подставке с отверстиями в сосуд, который постепенно заливают водопроводной водой с таким расчетом, чтобы уровень воды на 2 - 3 см перекрывал поверхность образцов. Образцы кипятят в течение 2 - 3 часов. Испарившуюся часть воды необходимо возмещать, так как кипячение образцов, не полностью погруженных в воду, приводит к существенным ошибкам. После кипячения образцы охлаждают в воде до комнатной температуры.

После откачки воздуха (остаточное давление 15 - 20 мм рт. ст.) ячейку соединяют с сосудом, содержащим воду или керосин. Под действием разрежения жидкость поступает в сосуд, насыщая поры образцов. Когда образцы покроются слоем жидкости, ее прекращают подавать, отключают вакуум-насос и ячейку соединяют с атмосферой.

Образцы, насыщенные жидкостью, на воздухе и в погруженном состоянии, взвешивают на гидростатических весах.

Обработка результатов

Результаты определений сводят в таблицу 6

Таблица 6 – Определение водопоглощения, открытой пористости и кажущейся плотности изделий из обожженной глины

| Номер образца | Масса образца, г |  |  | Водопог-лощение, % | Плотность кажущаяся, г/см3 | Пористость, открытая, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сухого | насыщенного жидкостью | погруженного в жидкость |  |  |  |
| при температуре обжига |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Вопросы самоконтроля

- Что называется пеностеклом, где применяются пеностекла?

- Что может служить в качестве пенообразователя?

- Расскажите методику получения пеностекол?

- При каких температурах получают пеностекла?

- Какие свойства присущи пеностеклам?

Лабораторная работа № 5

Определение кислотостойкости керамических материалов

Цель работы: качественное определение кислотостойкости керамических материалов

Теоретические сведения

Для таких помещений, как ванная комната и кухня, имеет значение способность плитки выдерживать агрессивное воздействие бытовой химии. Эта характеристика обозначается буквами АА, А, В, С и D (по убыванию стойкости к химическим веществам).

Химическая устойчивость плитки определяется ее сопротивляемостью агрессивному химическому воздействию веществ, могущих войти в непосредственное соприкосновение с ее поверхностью (бытовая химия, кислоты и т.п.). Согласно норме ЕН № 122, после проведения испытаний плитке присваивается класс устойчивости к агрессивным средам, исходя из характера полученных ею повреждений:

Класс AA — без признаков разрушения никаких изменений внешнего вида.

Класс A — незначительные изменения внешнего вида.

Класс B — средние изменения внешнего вида.

Класс C — частичная потеря внешнего вида.

Класс D — полная потеря первоначального вида.

Оборудование, приборы и технические средства

            - Весы лабораторные

            - Шкаф сушильный, обеспечивающий температуру нагрева 105-110 оС или лампа инфракрасного излучения мощностью 500 Вт с внутренним зеркальным рефлектором.

            - Эксикатор

            - Сито с сеткой №05

            - Чашка фарфоровая

            - Ступка фарфоровая с пестиком

            - Тигли фарфоровые

            - Стаканчики или бюксы для взвешивания

            - Шпатель с наконечником

            - Прибор конструкции Васильева

Порядок выполнения работы

Испытания на кислотостойкость проводятся в лабораторном помещении, под вытяжкой.

Образец изделия измельчают до полного прохождения через сито с сеткой № 08.

Для плиток, предназначенных на экспорт, с образцов перед измельчением удаляют глазурь.

Затем подготовленную пробу просеивают через сито с сеткой № 063.

Остаток на сите промывают дистиллированной водой для удаления пылевидной части и высушивают при температуре (110 ± 5)°C до постоянной массы.

Высушенную пробу охлаждают в эксикаторе и для испытания берут навески по 20 г каждая с погрешностью не более 0,001 г; проводят не менее двух параллельных испытаний.

Навеску пробы массой 20 г помещают в коническую колбу вместимостью 500 см3 и наливают 200 см3 раствора серной кислоты. Колбу соединяют с обратным холодильником и на песчаной или масляной бане доводят до кипения в течение 30 мин. Слабое кипячение поддерживают в течение 6 ч, после чего колбу снимают с бани и оставляют на 1 ч для охлаждения. Затем отстоявшийся раствор сливают, в колбу доливают дистиллированной воды до объема 500 см3 и все содержимое колбы фильтруют через высушенный до постоянной массы и взвешенный фильтровальный тигель [16].

Раствор отсасывают водоструйным вакуумным насосом. Остаток на тигле промывают водой до отрицательной реакции фильтрата на серную кислоту при добавлении хлорида бария (в фильтрате не должно быть помутнения). Тигель с остатком высушивают при температуре (110 ± 5)°С до постоянной массы. Перед каждым взвешиванием тигель с остатком охлаждают в эксикаторе.

Рассчитывают окончательную массу остатка.

Существует еще один метод  определения кислотостойкости, только испытания осуществляют на целых образцах. Он заключается в следующем:

Пять образцов промывают дистиллированной водой, затем насухо вытирают мягким хлопчатобумажным полотенцем. Все пять образцов помещают в раствор 1%-лимонной кислоты на час. После этого выдержанные образцы сравнивают с участками, которые не были погружены в раствор.

Вопросы самоконтроля

      - Что означает понятие «кислотостойкость»?

      - Каким образом определяют кислотостойкость?

      - Какие методы определения пластичности знаете?

      - Классификация материалов по кислотостойкости.

Лабораторная работа № 6

Определение термостойкости керамической посуды

Цель работы: качественное определение термостойкости керамической посуды

Теоретические сведения

Термостойкость - устойчивость (стойкость) керамической посуды к резкому изменению температуры [4].

Термическая стойкость изделий зависит от физико-химических и физико-механических свойств материала, коэффициента линейного термического расширения, от теплопроводности и температуропроводности материала, условий нагревания и охлаждения, размера и формы изделий, от его макро- и микроструктуры и наличия пористости.

Посуда фарфоровая - термостойкость изделий должна быть не менее 185 0С [4].

Посуда из костяного фарфора - термостойкость изделий должна быть не менее 185 0С [4].

Посуда хозяйственная из низкотемпературного фарфора (полуфарфоровая) - термостойкость изделий должна быть не менее 170 0С [4].

Метод определения термостойкости посуды - ГОСТ Р 53546-2009.

Оборудование, приборы и технические средства

- Шкаф сушильный с терморегулятором

- Деревянный молоток или лабораторная валковая дробилка

- Сито № 1

- Чаша для замешивания глиняного теста

- Мерный сосуд для воды

- Стеклянная палочка

- Эксикатор (холщовая ткань или полиэтилен)

- Плита со скалкой

- Металлическая форма размером 50 × 50 мм

- Лист тонкой бумаги

- Лист стекла, пластмассы или фанеры с равной поверхностью

- Штангенциркуль

- Стеклянный колпак

- Печь лабораторная

- Термопары или керамические пироскопы

- Штангенциркуль

Порядок выполнения работы

Для определения термической стойкости глазури используется шкаф сушильный лабораторный с перфорированными полками, позволяющий автоматически поддерживать температуру 125 и 150 °С с погрешностью ± 5 °С. Подставка (кассета) для установки образцов таким образом, чтобы они не соприкасались друг с другом, емкость для охлаждения образцов в воде, ткань мягкая, раствор органического красителя (чернила).

Для определения термической стойкости глазури используются целые плитки.

Испытываемые образцы устанавливают в термостат нагретый до 100оС и увеличивают температуру до 110оС. Изделия выдерживают в течение 10 мин. Образцы извлекают из термостата щипцами и погружают в резервуар с подкрашенной в синий цвет водой имеющей температуру 16 -20 оС. Время охлаждения составляет 1 мин. После охлажденные образцы вынимают и устанавливают наличие или отсутствие трещин.

Образцы плитки для внутренней облицовки стен, покрытые белой глазурью, выдерживаются в сушильном шкафу при температуре 150 °С в течение 30 мин. Затем плитки извлекаются и сразу помещаются в емкость для охлаждения проточной водой с температурой (15 ± 5) °С так, чтобы плитки были полностью покрыты водой [22].

После охлаждения плитки извлекаются из воды, на их глазурованную поверхность наносятся несколько капель органического красителя, а затем протираются мягкой тканью и осматриваются. Выделение красителя на обратной стороне свидетельствуют о появление сквозной трещины.

Неповрежденные образцы обмывают, вытирают и вновь устанавливают в термостат, нагретый до 120о С. Нагревание и охлаждение, повторяют до появления трещин при этом, температура каждый раз увеличивают на 10о С.

Затем обрабатывают результаты.

Наличие цека говорит о том, что глазурь не выдержала перепадов температур

Вопросы самоконтроля

- Что называют воздушной усадкой, и для чего ее определяют?

- От чего зависит величина воздушной усадки?

- Каким образом готовят массу для формования?

- Каким образом определяется воздушная линейная усадка керамических образцов?

- Что называют огневой усадкой,  и для чего ее определяют?

- Что называют полной усадкой?

- Что происходит во время обжига глин и керамических масс?

- Чем сопровождается процесс обжига?

- От чего зависит огневая усадка глин?

- Чем отличается огневая усадка от воздушной и полная от огневой?

Лабораторная работа № 7

Исследование структуры и текстуры черепка тонкокерамических изделий, определение химического состава и молекулярной формулы

Цель работы: Исследование структуры и текстуры черепка тонкокерамических изделий, определение химического состава и молекулярной формулы

Теоретические сведения

Структура черепка изделий определяется размером зерен, формой, количеством и качеством фазового состава, пористостью. Сформированная в результате спекания при обжиге структура черепка изделий представляет собой сложную гетерогенную систему, состоящую из кристаллической, стекловидной и газовой фаз. Количественное соотношение этих фаз представляет собой фазовый состав черепка изделий, определяющий его физико-технические свойства [1, 12-18].

Кристаллическая фаза фарфора состоит, в основном, из муллита и зерен непрореагировавшего кварца, вновь образовавшегося кристобалита и др.

Муллит (3Al2O3·2SiO2) образует игловидные, призматические или волокнистые кристаллы с ясно различимой совершенной спайностью. Сингония ромбическая. В чистом виде бесцветен. Минерал может давать сростки и скопления.

Схема процесса формирования муллита из каолинита может быть представлена так: каолинит → метакаолинит → фаза шпинельного типа → муллитовая фаза → развитие собственно муллита.

Образование игольчатого муллита начинается при 1200 °С.

Муллит, образовавшийся в черепке изделий при отсутствии жидкой фазы (первичный муллит), находится как бы в зародышевом состоянии, он очень мелкий, трудно различим обычными методами изучения микроструктуры. Установлено, что образование первичного муллита протекает в три стадии: образование изометрических шарообразных зародышевых форм муллита диаметром 0,1-0,2 мкм; рост и спекание изометрических образований с образованием цилиндрических и призматических кристаллов длиной до 10 мкм и их агрегаций; равномерное развитие кристаллов муллита, вкрапленных в стеклофазу [16-18].

Муллит в фарфоре различается по структуре: муллит в виде крупных сравнительно немногочисленных иголочек в участках полевошпатового стекла; сетки кристаллов в пределах зерен каолинита; игольчатые скопления около пор; тончайшие (вплоть до субмикроскопических) скопления. Разновидности первая и третья относятся к "вторичному" муллиту, вторая и четвертая – к "первичному". Муллит разделяется на пластинчатый (первичный), образующийся из глинистых минералов, и игольчатый, образующийся при охлаждении стекловидной фазы. Первичный муллит при повышенных температурах растворяется в стекловидной фазе и при охлаждении может частично выкристаллизовываться в виде иглоподобного муллита. Этот процесс протекает с большей интенсивностью в расплавах натриевого полевого шпата, чем калиевого, в связи с меньшей его вязкостью.

На долю кристаллов муллита в структуре фарфора приходится 15-30%.

Содержание кварца, сохранившегося нерастворенным в полевошпатовом расплаве, колеблется в твердом фарфоре от 10 до 16%, в низкотемпературном фарфоре - от 13 до 24%, в фаянсовых изделиях от 18 до 27%. В майоликовых изделиях кварц сохраняется в том количестве, в каком был введен в массу [16-18].

Зерна остаточного кварца в основном имеют размер от 2-3 до 10-25 мкм. Остальные зерна имеют размер до 90-120 мкм в фарфоре и до 160-200 мкм в фаянсе. Поверхность зерен кварца разъедена полевошпатовым расплавом, оплавлена, в трещинах. Ширина каймы оплавления зависит от температуры обжига, активности полевошпатового расплава и составляет 2-5 мкм у фарфора и 1-1,5 мкм у фаянса. В майолике не наблюдается кайма оплавления зерен кварца [16-18].

Остаточные зерна полевого шпата плохо различимы под микроскопом, поскольку они размываются в расплаве и теряют четкость очертаний [16-18].

Стекловидная фаза является важной структурной составляющей. Стекловидная фаза фарфора следующая: SiO2 - 70-80 %; Al2O3 - 8-16%;  K2O + Na2O - 8-12%.

В фарфоровом черепке основной непрерывной фазой, в которой диспергированы другие фазы, является стекловидная.

Структурно стекловидная фаза фарфора представляет собой массу, проросшую мелкими субмикроскопическими кристаллами муллита. В участках расположения полевошпатового расплава игольчатые кристаллы муллита достигают 10-12 мкм, в единичных участках - до 20-40 мкм. Муллит располагается в виде густой сетки и реже встречается в виде шагрени. Содержание стекломуллитовой фазы колеблется в фарфоре в широких пределах, повышаясь в мягком фарфоре до 85% и понижаясь в твердом - до 60% [16-18].

Оборудование, приборы и технические средства

      - Аналитические весы

      - Мерный сосуд

      - Металлическая линейка

      - Образцы керамики

Порядок выполнения работы

Методы исследования структуры посуды: рентгеноструктурный (рентгенофазовый) анализ; электронная микроскопия (на базе ЮКГУ им.М.Ауэзова: дифрактометр "ДРОН-3", растровый низковакуумный электронный микроскоп JSM-6490LV с системой энергодисперсного микроанализа INCA Energy).

Идентификации минералов выполняется по "Рентгенометрическому определителю минералов".

Пористость определена общепризнанным в электронной микроскопии методом -  отношением количества занимаемых порами клеток на количество всех клеток занимаемых снимком, каждая клетка 5х5 мм.

Вопросы самоконтроля

- Расскажите об искусственных пористых заполнителях, их назначении, классификации.

- Опишите технические условия на керамзитовый гравий

- Опишите физико-химические основы производства керамзита

- Опишите требования, предъявляемые к глинистому сырью для производства керамзита; добавки, повышающие вспучиваемость глинистого сырья

- Опишите различные методы подготовки сырья и получения гранул сырца для производства керамзита в зависимости от свойств сырья и необходимости введения добавок, обоснование выбора способа производства керамзита

- Опишите режим обжига керамзитового гравия во вращающихся печах

- Технология производства аглопорита – опишите требования к готовой продукции, область применения, особенности технологии

- Опишите методику определения объемной насыпной массы пикнометрическим способом

Лабораторная работа № 8

Определение спекаемости тонкокерамических масс, проектирование режима обжига керамических образцов

Теоретические сведения

Основоположник теории спекания и математического анализа спекания — Я. И. Френкель. Основой теории спекания являются закономерности вязкого течения аморфных тел.

Механизм спекания обусловливается самопроизвольным объемно-вязким течением материала в полость поры за счет перемещения вакансий. В этом процессе имеет место диффузия вакансий в кристаллической решетке. Движущей силой самопроизвольного уплотнения пористого тела является стремление к уменьшению свободной энергии поверхности, при этом кинетика процесса определяется закономерностями вязкого течения (ползучести) вещества. Силой, обусловливающей уплотнение, считается поверхностное натяжение (лапласовское капиллярное давление). Недостатком теории Френкеля является то, что она не учитывает реальную геометрию системы и состояние спекаемого порошка..

Оборудование, приборы и технические средства

Оборудование и материалы

- Высушенные изделия в виде кубиков и плиток.

2. Печь для обжига изделий

Методы испытаний

Испытуемые образцы (кубики и плиточки), высушенные до содержания остаточной влажности порядка 3 – 5 % обжигают при температурах 900, 950, 1000, 1050°С и т. д. до тех пор, пока после обжига на изделиях не будут обнаружены признаки пережога (деформация образцов, вспучивание, сильное остеклование и т. д.).

При каждой температуре обжигают не менее трех образцов. Образцы, которые уже были обожжены при какой-то другой температуре, обжигать нельзя. Образцы, как правило, обжигают в силитовых печах или в керосиновом горне. В процессе обжига температуру повышают со скоростью 2 градуса в мин и при конечной температуре выдерживают их в течение 30 мин. Охлаждение естественное, продолжительностью не менее 10 часов.

После обжига каждый образец следует тщательно осмотреть, отмечая при этом местонахождение образцов в печи; цвет и равномерность его распределения по черепку; трещины; изменение формы вследствие различной усадки, что может происходить из-за неравномерного распределения температуры в печи; деформацию или оплавление образцов, связанные с пережогом.

Особенно следует уделять внимание описанию внешнего вида испытуемых образцов, так как это позволяет судить о целом ряде свойств используемого сырья и его пригодности для различных отраслей керамической промышленности. Так, например, для фарфоро-фаянсовой промышленности требуются глины, черепок которых получается белого или очень близкого к белому цвету без мушек. Для производства лицевого кирпича, плиток для полов и гончарного товара черепок после обжига должен иметь равномерную, приятную для глаза окраску. Для огнеупорных изделий окраска черепка не существенна, изделия могут иметь неравномерную окраску и мушки, а в некоторых случаях даже небольшие выплавки.

Деформация (а также появление трещин при спекании) обычно связана с большим значением усадки; она является одним из признаков, свидетельствующих о целесообразности отощения глины.

Вопросы самоконтроля

- Что такое спекаемость?

- Как определяется спекаемость?

- С какой целью определяется спекаемость?

Лабораторная работа № 9

Определение согласованности глазури с керамикой

Теоретические сведения

Почти все фарфоровые изделия и особенно хозяйственно-бытовой фарфор покрывают тонким слоем (0,1-0,3 мм) глазури (стекловидный покров), что значительно повышает их механические свойства, изолирует от воздействия окружающей среды, улучшает внешний вид  и электроизоляционные свойства, обеспечивает самоочистку изделий в процессе эксплуатации, повышает химическую устойчивость. Как правило, глазури представляют собой кислые стекла, основным компонентом которых является кремнезем [4, 6, 104].

Глазури для твердого фарфора (температура обжига 1350 - 1400 оС) малокомпонентны, содержат обычно следующие оксиды: SiO2, Al2O3, CaO, MgO, K2O, Na2O. Химический состав классической глазури, используемой при изготовлении фарфоровых изделий, мас. %: SiO2 – 66,0-72,2; Al2O3 - 11,7-17,2; RO -  5,7-7,7; R2O - 4,2-5,4  [6].

Изготовляют фарфоровые глазури из тех же материалов, что и для приготовления фарфоровых масс, только в других сочетаниях [5]. Классический состав «белой глазури», мас. %: полевой шпат 17,5, кварцевый песок – 36,6, череп – 24,7, глина ново-райская – 3, каолин просяновский – 2, доломит – 10,2, сушье – 6 [1].

Глазури для фарфоровых изделий тугоплавки и по составу близки к составу черепка изделий. Это способствует образованию развитого контактного слоя между черепком и глазурью с минимальными напряжениями. В процессе термической обработки происходит взаимодействие между фарфором и глазурью. В результате образуется промежуточный слой, в структуре которого формируются кристаллы муллита (3Al2О3·SiО2) и стекловидное вещество [106].

Глазурование осуществляется методами полива, окунания или распыления глазурной суспензии плотностью 1,4-1,7 г/см3. Мелкие изделия глазуруют на карусельной машине, после глазурования изделия проходят подсушку [4].

В керамической технологии до настоящего времени широко применяют для расчетов и классификации глазурей так называемую формулу Зегера. По предложению немецкого ученого-керамика Г.Зегера все оксиды, входящие в состав глазурей, подразделяют на три группы: щелочные и щелочноземельные, имеющие формулу R2О и  RО (например Na2О; К2О; СаО; МgО и др.), нейтральные R2О3 (например Аl2О3) и кислотные с формулой RО2 (например SiО2) [89].

Для расчета формулы Зегера оксиды представляют в молярных долях, причем сумма щелочных и щелочноземельных оксидов приводится к единице, а основные и кислотные оксиды выражаются в долях молей, приходящихся на 1 моль щелочных и щелочноземельных оксидов. Следовательно, все составы глазурей должны отвечать формуле 4.16:

1 (R2О +  RО) · m R2О3  ·n RО2.                                                                  (4.16)

Использование формулы Зегера позволяет наглядно изображать сложные составы глазурей. Молекулярная формула фарфоровой глазури (формула 4.17):

1 (R2О +  RО) · 0,5-1,2R2О3  ·6-12RО2.                                                       (4.17)

Молекулярная формула полученной глазури (4.18), рассчитанная по формуле Зегера:

0,647  – 0,649 К2О

0,012 – 0,011 Nа2О    0,954 – 0,919 Al2O3        6,0839 – 6,126 SiO2          (4.18)

0,008 – 0,007 СаО      0,024 – 0,023 Fe2О3        0,000 -0,0001 TiО2

0,333 – 0,331 МgО

При указанном соотношении компонентов глазурей, соотношения: материалов, мелющих тел  и воды [М : Ш : В = 1 : (1,2  1,5) : (0,6  0,8)] длительность помола 10-12 ч., плотность пикнометрическая  1,36 – 1,40  г/см3, остаток на сите   № 0063 – 0,08-0,12 %, влажность – 35-37 %.

Прочное соединение глазури с черепком не может быть достигнуто одним прилипанием. Любая глазурь в момент плавления должна вступать во взаимодействие с черепком, образуя переходный слой, который и обеспечивает их соединение. Следует отметить, что образование переходного слоя не вполне достаточно для создания прочного сцепления между глазурью и черепком. Часто бывает, что глазурь отскакивает или покрывается сетью волосных трещин. Оба дефекта вызваны тем, что при охлаждении обожженного изделия сжатие глазури не совпадает со сжатием черепка.

Если коэффициент расширения глазури (КТР) меньше, чем керамического материала, глазурь отскакивает. Если же коэффициент расширения глазури больше, то при охлаждении изделия она растрескивается. При возникновении сильного напряжения между материалом и глазурью изделие может иногда разрушиться. Поэтому важно правильно подобрать состав глазури [3].

Коэффициент термического расширения (КТР) глазури  при его подборе имеет  большое  значение: если КТР глазури на 6-15 % меньше, чем КТР черепка, то в ней возникают напряжения  сжатия от 3-3,4 до 8-12 МПа, в результате чего глазурный покров тонкостенных изделий как бы сжимает черепок, повышая на 30-60 % прочность изделий [104].

Оборудование, приборы и технические средства

1. Металлический цилиндр

2. Известь

3. Сито № 063

4. Стеклянная палочка с резиновым наконечником

5. Сушильный шкаф

Порядок выполнения работы

Пользуясь методикой расчета Ю.Г.Дудерова и И.Г.Дудерова и константами коэффициентов расширения  некоторых оксидов в пределах температур 0-100 оС рассчитываем КТР масс по формуле 4.19 [89]:

α·10-7= Σ Аi · аi /100, оС-1                                                                              (4.19)

где: α·10-7 – коэффициент расширения массы, Аi – процентное содержание данного оксида в массе (в %),   аi – коэффициент его расширения

Коэффициенты расширения масс  - α·10-7, в оС-1: М-1=29,13·10-6; М-2= =29,01·10-6; М-3=28,11·10-6; М-4=30,00·10-6.

По формуле 4.19 вычисляем КТР глазури: α·10-7  =    32,13 ·10-6  оС-1

Расхождение между КТР фарфоровых масс и глазурью: ∆α·10-7 = 9,3 %; ∆α·10-7 = 9,7 %; ∆α·10-7 = 10,5 %; ∆α·10-7 = 6,6 % соответственно.

Следует отметить, что коэффициент расширения глазури сильно меняется с изменением тонкости помола исходных материалов. Поэтому можно считать, что расчет по закону аддитивности имеет лишь ориентировочные значения.

Вопросы самоконтроля

- Что называют глазурь

- Какие изделия покрывают глазурью

- Что такое КТР

- Как определяется КТР?

Лабораторная работа № 10

Определение кислотостойкости керамической посуды

Теоретические сведения

Кислотостойкость - устойчивость глазурного и декоративного покрытий керамической посуды к воздействию разбавленных кислот [4].

Кислотостойкость (коррозионная стойкость) является важным свойством при оценке качества прежде всего глазурного покрова посуды. Химическая стойкость глазурного покрова определяет санитарно-гигиеническое качество посуды.

Кислотостойкость поверхности изделий - поверхность изделий, соприкасающаяся с пищевыми продуктами, должна быть кислотостойкой [4, 5].

Метод определения кислотостойкости - ГОСТ Р 53547-2009 [10].

Оборудование, приборы и технические средства

- Образцы керамики

- Кислота соляная

- Эл.плитка

Порядок выполнения работы

При определении химической стойкости глазури используются растворы для испытания:

N 1 - раствор соляной кислоты, приготовленный из 30 см3 НСl по ГОСТ 3118 плотностью 1,19 г/см и 970 см дистиллированной воды по ГОСТ 6709;

N 2 - раствор гидроокиси калия, приготовленный из 30 г КОН марки х.ч. по ГОСТ 9285 на 1 дм дистиллированной воды по ГОСТ 6709;

N 3 - стандартный раствор, приготовленный из 10 г сухого вещества на 1 дм раствора; сухое вещество представляет собой высушенную при температуре 105 °С смесь следующих компонентов:

- 33 % углекислого натрия безводного по ГОСТ 5100;

- 7 % тетрабората натрия (Na2В4O × 10 H2O) по ГОСТ 4199;  ГОСТ 13079;

- 7 % силиката натрия плотностью 1,33 г/см3 по  ГОСТ Р 50418;

- 30 % мыльных хлопьев из олеата натрия (гидроокиси натрия и олеиновой кислоты в соотношении 2,6:18,5);

- 23 % дистиллированной воды.

Для проведения испытания используются целые плитки.

Лицевую поверхность образца тщательно очищается органическим растворителем. Стеклянный цилиндр приклеивается уплотняющей мастикой к глазурованной поверхности образца и наполняется раствором соляной кислоты, приготовленный из 30 см НСl по ГОСТ 3118 плотностью 1,19 г/см и 970 см дистиллированной воды по ГОСТ 6709, на высоту (20 ± 1) мм.

Для испытания используют свежеприготовленные растворы.

Образцы выдерживаются в течение 7 суток, один раз в сутки образцы легко простукиваются, а после 4 суток растворы обновляются.

По истечении указанного времени растворы сливаются, стеклянные цилиндры снимаются, глазурованная поверхность плитки промывается водой, тщательно очищается органическим растворителем и помещаются плитки в сушильный шкаф для подсушивания лицевой поверхности примерно на 30 мин., а затем осматриваются

Вопросы самоконтроля

- Что такое кислотостойкость

- Как определяется кислотостойкость?

- Какие показатели кислотостойкости указаны в ГОСТ на фарф.изделия?

Лабораторная работа № 10

Определение водонепроницаемости майоликовой посуды

Теоретические сведения

Вонепроницаемость - характеристика закрытой пористости черепка керамической посуды, определяемая по степени поглощения воды [2].

Вонепроницаемость характеризуется степенью заполнения открытых пор материала при кипячении в воде [12-18].

Посуда фарфоровая - вонепроницаемость изделий по черепку должно быть  не более 0,2% [3].

Посуда из костяного фарфора - вонепроницаемостьизделий по черепку должно быть  не более 0,5% [4].

Посуда хозяйственная из низкотемпературного фарфора (полуфарфоровая) - вонепроницаемостьизделий по черепку должно быть  не более 0,8% [5].

Метод определения  водопоглощения посуды - ГОСТ Р 54575-2011, ГОСТ Р 54394-2011, ГОСТ Р 54396-2011 [3-5].

Оборудование, приборы и технические средства

- Образцы керамики

- Кислота соляная

- Эл.плитка

Порядок выполнения работы

В соответствие с ГОСТ 2409-95 используют образцы объемом 50 - 200 см3, вырезанные или отколотые от изделий с частичным сохранением наружной корочки. В лабораторной практике допустимо использование специально изготовленных образцов строгой геометрической формы (кубической или цилиндрической), или отколотых кусков меньшего размера.

Образцы или куски материала обдувают сжатым воздухом либо очищают жесткой волосяной щеткой от пыли, высушивают в шкафу до постоянной массы и хранят в эксикаторе. Кусковые образцы не должны содержать трещин и острых углов.

Подготовленные образцы в количестве не менее трех взвешивают на технических весах с точностью до 0,01 г. Для насыщения пор образцов жидкостью применяют кипячение либо метод вакуумирования. Оба метода дают примерно одинаковые результаты, однако вакуумирование требует меньше времени и поэтому предпочтительно.

Для насыщения кипячением сухие взвешенные образцы помещают на подставке с отверстиями в сосуд, который постепенно заливают водопроводной водой с таким расчетом, чтобы уровень воды на 2 - 3 см перекрывал поверхность образцов. Образцы кипятят в течение 2 - 3 часов. Испарившуюся часть воды необходимо возмещать, так как кипячение образцов, не полностью погруженных в воду, приводит к существенным ошибкам. После кипячения образцы охлаждают в воде до комнатной температуры.

После откачки воздуха (остаточное давление 15 - 20 мм рт. ст.) ячейку соединяют с сосудом, содержащим воду или керосин. Под действием разрежения жидкость поступает в сосуд, насыщая поры образцов. Когда образцы покроются слоем жидкости, ее прекращают подавать, отключают вакуум-насос и ячейку соединяют с атмосферой.

Образцы, насыщенные жидкостью, на воздухе и в погруженном состоянии, взвешивают на гидростатических весах.

Обработка результатов

Результаты определений сводят в таблицу 6

Таблица 6 – Определение водопоглощения, открытой пористости и кажущейся плотности изделий из обожженной глины

| Номер образца | Масса образца, г |  |  | Водопог-лощение, % | Плотность кажущаяся, г/см3 | Пористость, открытая, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сухого | насыщенного жидкостью | погруженного в жидкость |  |  |  |
| при температуре обжига |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Вопросы самоконтроля

- Что такое водонепроницаемость?

- Как определяется водонепроницаемость?

- Какие показатели водонепроницаемости сооветствуют фарфору и майолике?

Литература

- Сулименко Л.М. Общая технология силикатов. Учебник. М.: Инфра-М, 2010. – 336 с.

- Сулименко Л.М. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе. -М.: Высшая школа, 2005. -320с.

- Бишимбаев В.К., Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Руснак В.В., Егоров Ю.В. Минерально-сырьевая и технологическая база южно-Казахстанского кластера строительных и силикатных материалов. Монография. – Алматы, 2009. – 266 с.

- Гончаров Ю.И. Сырьевые материалы силикатной промышленности.- Москва, 2009. – 123с.

- Химическая технология керамики: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. проф. И.Я.Гузмана. –М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2003. -496с.

- Практикум по технологии керамики. Учеб. пособие для вузов / под ред. проф. И.Я.Гузмана. –М.: ООО РИФ «Стройматериалы», 2005. -336с.

- Шелби Дж. Структура, свойства и технология стекла: Пер с англ. Е.Ф.Медведева. –М.: Мир, 2006. -288с.

- Маневич В.Е. и др. Сырьевые материалы, шихта и стекловарение. –М.: РИФ «Стройматериалы», 2008. -224с.

- Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента. – Шымкент: Изд-во ЮКГУ,  2004. -293с.

- Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по дисциплине ХТВМ. Ч.2. –Шымкент, ЮКГУ, 2006. -111с.

- Ферронская А.В. Гипсовые материалы и изделия (производство и применение). Справочник. –М.: Изд АСВ, 2004. -418с.

ДУБИНИНА Е.С., АДЫРБАЕВА Т.А., ЕСИМОВ Б.О.

МЕТОДИЧЕСКие указания

по выполнению лабораторных работ

по дисциплине

Физико-химические основы регулирования структуры керамических материалов

для магистрантов высших учебных заведений

по специальности 6М075300 – Химическая технология тугоплавких

неметаллических и силикатных материалов

Подписано в печать ____________

Формат бумаги ___________

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ___ п.л.

Тираж _______ экз.  Заказ № ________

Издание Южно-Казахстанского государственного университета им.М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке-хана, 5