Ф.7.03-20

Gulvira Bitanova

Gulnara Karataeva

English-Russian terminological dictionary

on the discipline

««Metallurgy of heavy non-ferrous metals»

for students of the specialty 5B070900 - «Metallurgy»

Shymkent, 2019

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SOUTH KAZAKHSTAN STATE UNIVERSITY

NAME M.AUEZOV

Higher school of chemical engineering and biotechnology

Department «Metallurgy»

English-Russian terminological dictionary

on the discipline

««Metallurgy of heavy non-ferrous metals»

for students of the specialty 5B070900 - «Metallurgy»

Shymkent,  2019

UDC 245.(65.4)

Compiled by: c.t. s., assistant professor Bitanova G.A.,

c.t. s., assistant professor Karataeva G.E.

English-Russian terminological dictionary on the discipline «Metallurgy of heavy non-ferrous metals» -Shymkent: SKSU. M.Auezov, 2019.- 36p.

English and Russian translations and equivalents of terms and phrases of metallurgical process in Russian are provided. In addition, the dictionary contains the most frequently used terms most commonly used in non-ferrous metallurgy  in the preparation of engineers-metallurgists.

The dictionary is intended for the students of specialty "Metallurgy".

Methodical instructions are intended for students of the specialty 5B070900 - "Metallurgy".

Reviewer: - c.t.s., professor Shingisbayeva Zh. of the Department of “Ecology”, SKSU. M.Auezov

Recommended for publication by the Educational and Methodical Council of SKSU.M.Auezov (Minutes No.___ of ___ ______)

© South Kazakhstan State University. M.Auezov, 2019

Responsible for the issue Bitanova G.A.

Introduction

## Nonferrous metallurgy a branch of heavy industry concerned with the extraction and concentration of ores and the production and processing of nonferrous metals and their alloys. All metals are divided into ferrous and non-ferrous metals. Ferrous metals are metals and alloy the main component of which is iron. The classification of ferrous metals includes iron, steel and its alloys. Metals in general and especially ferrous metals are of great importance in various constructions. Machine tools and machinery, steamships and locomotives, automobiles and bridges are produced by the steel industry. Non-ferrous metals are metals and alloys the main component of which is not iron but some other element such as copper and others.

Some characteristics of non-ferrous metals are: high electric and heat conductivity, high corrosion resistance, non-magnetic qualities, light weight and easiness to fabrication. Zink, copper and lead sulphides are the naturally occurring minerals from which these metals are extracted.

This dictionary contains metallurgical processes in English and Russian translations and equivalents of terms and phrases of the technology. In addition, the dictionary contains the most frequently used terms most commonly used in non-ferrous metallurgy and electrical metallurgy in general metallurgy in the preparation of engineers-metallurgists.

As the English-Russian dictionary, the terms were placed in English alphabet order. According to the tradition adopted in the scientific literature, international terms have been translated without any changes. Leading terms of individual terms, alphabetic keywords, secondary terms derived from them, are sequenced after that leading word. For example, after the term "system" its types are: open, heterogeneous, homogeneous, closed, and closed and so on.

This terminological dictionary can be used in the future in the preparation of engineers-metallurgists, translation of textbooks and manuals in Russian.

A

| # Additional charging | Подшихтовка |
| --- | --- |
| Additional loading of batch materials into the smelting furnace during smelting in order to adjust the technological process; Substituting is used, for example, with insufficient mass of molten metal, etc. | Дополнительная загрузка шихтовых материалов в плавильную печь по ходу плавки с целью корректировки технологического процесса; Подшихтовка применяется, например, при недостаточной массе расплавленного металла и т.п. |
| # Agglomeration | # Спекание, агломерация |
| The combination of fine-grained materials in pieces at elevated temperatures in the processes of sintering, coking, slagging, etc. | Соединение мелкозернистых материалов в куски при повышенных температурах в процессах агломерации, коксования, шлакообразования и т.п. |
| Acidcopper | Кислая медь |
| Copper obtained by electrolysis from an acidic solution of copper salt, usually copper sulfate. | Медь, полученная электролизом из кислотного раствора медной соли, обычно сульфата меди. |
| Aging (heattreatment) | Старение (термообработка) |
| Changes in the properties of some metals and alloys that occur at room temperature or with moderate heating after preliminary heat treatment (aging of steel after quenching, natural or artificial aging in non-ferrous alloys) or after a cold working operation (strain aging). | Изменения в свойствах некоторых металлов и сплавов, возникающие при комнатной температуре или при умеренном нагреве после предварительной термообработки (старение стали после закалки, естественное или искусственное старение в цветных сплавах) или после операции холодной обработки (деформационное старение). |
| Air classification | Воздушная сепарация |
| The separation of the metal powder by particle size by means of an air flow of controlled speed; application of the principle of air separation. | Разделение металлического порошка по крупности частиц посредством воздушного потока управляемой скорости; приложение принципа воздушной сепарации. |
| Alloy | Сплав |
| A material that has metallic properties and consists of two or more chemical elements, of which at least one is metal. | Материал, имеющий металлические свойства и состоящий из двух или более химических элементов, из которых, по крайней мере один является металлом. |
| Alloyelement | Легирующий элемент |
| An element added and left in a metal that changes its structure and chemical composition. | Элемент, добавляемый и остающийся в металле, который изменяет его структуру и химический состав. |
| Alloypowder | Легированные порошки |
| A metal powder consisting of at least two components that are partially or fully fused with each other. | Металлический порошок, состоящий по крайней мере из двух составных частей, которые являются частично или полностью сплавленными друг с другом. |
| Anion | Анион |
| A negatively charged ion that moves in the electrolyte solution to the anode under the influence of a potential gradient. | Отрицательно заряженный ион, который перемещается в растворе электролита к аноду под влиянием градиента потенциала. |
| Annealing | Отжиг |
| Heat treatment consisting of heating to the required transformation temperature followed by slow cooling. Used primarily to relieve stresses in metals, as well as simultaneously changing other properties or microstructure. The goal of such changes may be, but not necessarily, to improve machinability, facilitate cold working, improve mechanical or electrical properties and / or increase dimensional stability. | Термообработка, состоящая из нагрева до необходимой температуры превращения с последующим медленным охлаждением. Используется прежде всего для снятия напряжений в металлах, а также и одновременного изменения других свойств или микроструктуры. Целью таких изменений может быть, но не обязательно, улучшение обрабатываемости, облегчение холодной обработки, повышение механических или электрических свойств и/или увеличение стабильности размеров. |
| Anode | Анод |
| Electrode on which oxidation occurs during the electrolytic process. Usually this electrode corrodes, and from it metal ions are released into the electrolyte solution. | Электрод, на котором при электролитическом процессе происходит окисление. Обычно этот электрод корродирует, и из него ионы металла выделяются в раствор электролита. |
| Anodecopper | Аноды медные |
| Special-shaped copper plates made of refined copper in an electric furnace used as an anode for electrolytic refining. | Специальнойформы медные плиты, выплавленные из рафинированной меди в электропечи, используемые каканод при электролитическом рафинировании. |
| Anodeeffect | Анодный эффект |
| The result of the polarization of the anode during electrolysis. It is characterized by a sudden increase in voltage and a corresponding decrease in current due to the anode, which is separated from the electrolyte by a gas film. | Результат поляризации анода при электролизе. Характеризуется внезапным увеличением напряжения и соответствующим уменьшением силы тока благодаря аноду, отделенному от электролита газовой пленкой. |
| Anodeefficiency | Анода эффективность |
| The current efficiency of the anode. | Текущая эффективность анода. |
| Anodefilm | Анодная пленка |
| A portion of the solution that is in direct contact with the anode, especially at a high concentration gradient. | Порция раствора, находящаяся в непосредственном контакте с анодом, особенно при высоком градиенте концентрации. |
| Anodiccleaning | Анодная очистка |
| Electrolytic cleaning, in which the material to be cleaned is the anode. Also called back current cleaning. | Электролитическая очистка, при которой очищаемый материал является анодом. Также называемая обратно текущей очисткой. |
| Anodiccoating | Анодное покрытие |
| The film on the metal surface, which is the result of electrolytic treatment at the anode. | Пленка на металлической поверхности, являющаяся результатом электролитической обработки на аноде. |
| Arc | Дуга |
| The discharge of electric current crossing the gap between the two electrodes. | Разряд электрического тока, пересекающего промежуток между двумя электродами. |
| Arcfurnace | Дуговая печь |
| A furnace in which the metal is melted directly by the electric arc formed between the electrode and its surface or indirectly by the arc between two electrodes adjacent to the metal. | Печь, в которой металл расплавлен непосредственно электрической дугой, образующейся между электродом и его поверхностью или косвенно дугой между двумя электродами, смежными с металлом. |
| Arcmelting | Дуговая плавка |
| Melting of metal in an electric arc furnace. | Плавка металла в электродуговой печи. |

B

| Babbitmetal | Баббит |
| --- | --- |
| An iron-free bearing alloy, invented by Isaac Babbit in 1839. Nowadays, babbitts are a series of tin-based alloys that also contain various amounts of copper, antimony, and lead. Leadbasedbabitsarealsoused. | Не содержащий железа подшипниковый сплав, изобретенный Исааком Баббитом в 1839 г. В настоящее время под баббитами понимают ряд сплавов на основе олова, содержащих кроме того различные количества меди, сурьмы и свинца. Также используются баббиты на свинцовой основе. |
| Baking | Прокаливание |
| Heating at low temperature to remove gas impurities. | Нагревание при низкой температуре для удаления газовых примесей. |
| Ballmill | Шаровая мельница |
| A machine consisting of a rotating hollow cylinder, partially filled with metal balls (usually made of hardened steel or white cast iron) or sometimes with pebbles used to grind ore or other substances such as dyes or ceramics. | Машина, состоящая из вращающегося полого цилиндра, частично заполненного металлическими шариками (обычно из закаленной стали или белого чугуна) или иногда галькой, используемыми для измельчения руды или других веществ типа красителей или керамики. |
| Beryllium-copper | Бериллиевая бронза |
| Copper-based alloys containing not more than 3% beryllium. Divided into foundries and wrought; These alloys occupy an important place among copper alloys due to their high strength, while maintaining a high level of electrical and thermal conductivity. | Сплавы на медной основе, содержащие не более 3 % бериллия. Делятся на литейные и деформируемые; эти сплавы занимают важное место среди медных сплавов благодаря высокой прочности, при сохранении высокого уровня электро- и теплопроводности. |
| Basematerial | Основной материал |
| Material to be soldered, cut or welded. | Материал, который нужно паять, резать или сваривать. |
| Basemetal | Основной металл |
| The metal, which is the basis of the alloy, brass, for example, is an alloy with a copper base. | Металл, являющийся основой сплава, латунь, например, является сплавом с медной основой. |
| Beryllium-nickel | Бериллия никелид |
| Aging nickel-based alloys containing up to 2.75% beryllium. Deformable alloys of nickel-beryllium are used primarily as mechanical and electrical / electronic components. Foundry alloys are used to make molds and cores, to press glass and polymer parts, diamond drill bit matrices and cast turbine parts. | Стареющие сплавы на основе никеля, содержащие до 2,75 % бериллия. Деформируемые сплавы никелида бериллия используются прежде всего как механические и электрические/электронные компоненты. Литейные сплавы используются для изготовления форм и стержней, для прессования стеклянных и полимерных деталей, матриц алмазного бурового долота и литых турбинных деталей. |
| Basismetal | Основной металл |
| Metal onwhich is applied one or more coatings. | Металл,на который нанесено одно или несколько покрытий. |
| Batchfurnace | Печь периодического действия |
| A furnace used to heat portions of metal. These furnaces are necessary for heating large ingots or heavy forgings and are preferred for multi-component alloys that require long heating cycles. | Печь используемая для нагрева порций металла. Эти печи необходимы для нагрева крупных слитков или тяжелых поковок и предпочтительны для многокомпонентных сплавов, требующих длительных циклов нагрева. |
| Bearing bronzes | Подшипниковые бронзы |
| Bronze, used for the manufacture of bearings. There are two types of bearing bronze - copper-based alloys containing 5–20% tin, a small amount of phosphorus (phosphorous bronze) and copper-based alloys with a content of 10% tin and 30% lead (lead bronze). | Бронзы, используемые для изготовления подшипников скольжения. Различают два вида подшипниковых бронз — сплавы на медной основе, содержащие 5–20 % олова, малое количество фосфора (фосфористые бронзы) и сплавы на медной основе с содержанием 10 % олова и 30 % свинца (свинцовые бронзы). |
| Benefication | Обогащение |
| Increasing the mineral content or other ore preparation for smelting production. | Увеличение содержания полезных минералов или другая подготовка руды для металлоплавильного производства. |
| Blastfurnace | Доменная печь |
| A shaft furnace in which solid fuel is burned with an air supply to melt the ore for a long time. Since in the production of cast iron the temperature must be high, the air is heated. Where temperatures may be lower, as in the melting of copper, lead and tin, smaller furnaces are more cost effective and air heating is not required. | Шахтная печь, в которой сжигается твердое топливо с подачей воздуха для расплавления руды в течение длительного времени. Так как при производстве чугуна температура должна быть высокой, то воздух подогревают. Там, где температура может быть ниже, как при плавлении меди, свинца и олова, меньшие печи экономически выгоднее и подогрев воздуха не требуется. |
| Blending | Смешивание |
| In powder metallurgy - mixing powders. | В порошковой металлургии — перемешивание порошков. |
| Blistercopper | Черновая (ноздреватая) медь |
| Heterogeneous semi-finished copper obtained by purging it during the first smelting in the converter. The name is explained by large swellings on the surface due to the release of SO2 and other gases. | Неоднородный полуфабрикат меди, полученный в результате ее очистки продувкой при первой плавке в конвертере. Название объясняется большими вздутиями на поверхности из-за выделения SO2 и других газов. |
| Brass | Латунь |
| A copper-zinc alloy containing up to 40% zinc may also have some other elements. | Медно-цинковый сплав, содержащий до 40 % цинка, возможно также наличие некоторых других элементов. |
| Bronze | Бронза |
| Copper-tin alloy with small admixtures of other elements such as zinc and phosphorus or without impurities. | Медно-оловянный сплав с малыми примесями других элементов типа цинка и фосфора или без примесей. |
| Bronzing | Бронзирование |
| Chemical polishing used for parts made of copper and its alloys to change color. (2) Metallization with copper-tin alloy of various materials. | Химическая полировка, применяемая для деталей из меди и ее сплавов с целью изменения цвета. (2) Металлизация медно-оловянным сплавом различных материалов. |
| Burnishing | Обкатка |
| The final finish of the machined surface with the removal of minor surface irregularities with a rotating tool. | Конечная отделка механически обработанной поверхности с удалением незначительных поверхностных неровностей вращающимся инструментом. |

C

| Cake | Брикет |
| --- | --- |
| Copper or copper alloy cast billet, rectangular in cross section, used for rolling into a sheet or strip. | Медная или из сплавов меди литая заготовка, прямоугольная в поперечном сечении, используемая для прокатки в лист или ленту. |
| Calcination | Прокаливание |
| Heating ores, concentrates, precipitated sediment to decompose carbonates, hydrates or other mixtures. | Нагрев руд, концентратов, выпавшего осадка с целью разложения карбонатов, гидратов или других смесей. |
| Casting | # Разливка металла |
| The process of obtaining a semi-product (ingot, billet) for further processing by pressure (rolling, forging, pressing, etc.) By filling the mold with liquid metal or water-cooled copper crystallizer with continuous casting. | # Процесс получения полупродукта (слитка, заготовки) для дальнейшей обработки давлением (прокаткой, ковкой, прессовкой и т.п.)Путем наполнения жидким металлом изложницы или водоохлаждаемого медного кристаллизатора при непрерывной разливке. |
| Castingcopper | Литейная медь |
| Purified copper, obtained from ingots of recycled metal and used for the manufacture of castings in the foundry, but not for forging. | Очищенная медь, получаемая из слитков вторичного металла и используемая для изготовления отливок в литейном производстве, но не для ковки. |
| Cathode | Катод |
| Negative electrode in the electrolytic process, which is the main reaction. | Отрицательный электрод в электролитическом процессе, на котором происходят основные реакции. |
| Cathode copper | Медный катод |
| Copper deposited on the cathode during electrolytic refining. | Медь, отложившаяся на катод при электролитической очистке. |
| Cement copper | Цементационная медь |
| Unclean copper, recovered by chemical precipitation from solution, when iron, more often steel waste, is in prolonged contact with copper sulphate solution. | Нечистая медь, восстановленная химическим осаждением из раствора, когда железо, чаще стальные отходы, длительно контактируют с сульфатным раствором меди. |
| Charge | Шихта |
| A load of various liquid and solid materials placed in the oven during one loading cycle. | Груз различных жидких и твердых материалов, помещенных в печь в течение одного цикла загрузки. |
| Chemical compound | # Соединение химическое |
| A complex substance consisting of chemically bonded atoms of different chemical elements. | # Сложное вещество, состоящее из химически связанных атомов разных химических элементов. |
| Coalesced copper | Бескислородная медь |
| Massive oxygen-free copper in the form of a briquette obtained by the cathode method, then heated in a reducing atmosphere with excess pressure, followed by hot processing. | Массивная бескислородная медь в виде брикета, полученного катодным способом, затем нагретая в восстановительной атмосфере с избыточным давлением с последующей горячей обработкой. |
| Coin silver | Монетное серебро |
| Alloy containing 90% silver with copper, which is a common alloying element. | Сплав, содержащий 90 % серебра с медью, являющейся обычным легирующим элементом. |
| Coke | # Кокс |
| Solid combustible residue formed by heating organic substances (mainly coal) without access to air. Coke is used as fuel and reducing agent in blast furnaces. | # Твердый горючий остаток, образующийся при нагреве органических веществ (главным образом угля) без доступа воздуха. Кокс используется в качестве топлива и восстановителя в доменных печах. |
| Combustion materials | # Продукты сгорания |
| Gaseous and solid substances produced by the combustion of fuels and other materials. | # Газообразные и твердые вещества, получаемые в результате сгорания топлива и других материалов. |
| Comminution | Измельчение |
| The action or process of grinding powdered particles is usually, but not necessarily, by grinding or fine crushing. | Действие или процесс измельчения порошковых частиц обычно, но не обязательно, путем размола или мелкого дробления. |
| Copper | # Медь |
| Cu chemical element with an atomic mass of 63.57. Copper belongs to the group of heavy metals and is part of many alloys and has high electrical and thermal conductivity. When casting steel, copper is used to make the working walls of the crystallizer. | # Химический элемент cu с атомной массой 63,57. Медь относится к группе тяжелых металлов и входит в состав многих сплавов и обладает высокой электро- и теплопроводностью. При разливке стали медь используется для изготовления рабочих стенок кристаллизатора. |
| Coreless induction furnace | Бесстержневая индукционная печь |
| Electric Induction Furnace for melting or holding molten metal using induction heating. | Электроиндукционная печь для плавления или выдержки расплавленного металла, в которой используется индукционный нагрев. |
| Corrosion | Коррозия |
| Chemical or electrochemical reaction between materials, usually metal and the environment, which leads to the destruction of the material and its properties. | Химическая или электрохимическая реакция между материалами, обычно металлом и окружающей средой, которая приводит к разрушению материала и изменению его свойств. |
| Crust | # Настыль |
| The solid mass (in the form of a hill), consists, as a rule, of a mixture of metal and slag formed on the surface of the refractory masonry of melting furnaces and ladles as a result of violations of the technological course of melting (low quality of raw materials, uneven course of the furnace, etc.), as well as due to splashes and splashing. | # Твердая масса (в форме бугра), состоит, как правило, из смеси металла и шлака, образующегося на поверхности огнеупорной кладки плавильных печей и ковшей в результате нарушения технологического хода плавки (низкое качество сырья, неровный ход печи и др.), а также вследствие всплесков и разбрызгивания. |
| Current | Ток |
| The flow of electric charge transfer per unit of time or electric current. | Поток переноса электрического заряда за единицу времени или электрический ток. |
| Cyanic copper | Циановая медь |
| Copper released during the electrolysis of alkali solution of potassium cyanide. | Медь, выделившаяся при электролизе раствора щелочи цианистого калия. |

D

| Dezincification | Обесцинкование |
| --- | --- |
| Corrosion, in which zinc is selectively leached from zinc containing alloys. Most often found in copper-zinc alloys containing less than 85% copper after a long stay in water containing dissolved oxygen. | Коррозия, при которой цинк избирательно выщелочен из содержащих цинк сплавов. Наиболее часто встречается в медно-цинковых сплавах, содержащих менее 85 % меди после длительного нахождения в воде, содержащей растворенный кислород. |

E

| Electrode | Электрод |
| --- | --- |
| Pressed graphite, or carbon cylinder, or rod, used as conductors of electric current in electric arc furnaces, arc lamps, etc. | Прессованный графит, или углеродный цилиндр, или стержень, используемые в качестве проводников электрического тока в электродуговых печах, дуговых лампах и т. д. |
| Electrodeposition | Электроосаждение |
| The deposition of a substance on the electrode by passing an electric current through the electrolyte. Electroplating and electro-cleaning occur as a result of electrodeposition. | Отложение вещества на электроде пропусканием электрического тока через электролит. Нанесение гальванического покрытия и электроочистка происходят в результате электроосаждения. |
| Electrodepotential | Электродный потенциал |
| Electrode potential in electrolysis measured relative to reference electrode. The electrode potential does not include the loss of resistance to the potential, both in solution and in the external circuit. | Потенциал электрода в электролизе измеренный относительно электрода сравнения. В электродный потенциал не входят потери противодействия потенциалу, как в растворе, так и внешней цепи. |
| Electrolysis | Электролиз |
| The separation of chemical components by the passage of current through the electrolyte. | Разделение химических составляющих прохождением тока через электролит. |
| Electrolyte | Электролит |
| A chemical compound or mixture of compounds that conducts electrical current in a melt or solution. | Химическое соединение или смесь соединений, которое в расплаве или растворе проводит электрический ток. |
| Electrolyticcopper | Электролитическая медь |
| Copper obtained by refining and electrolytic deposition, including cathodes, which are a direct product of the refining operation. | Медь, полученная рафинированием и электролитическим осаждением, включая катоды, являющиеся прямым продуктом операции рафинирования. |
| Electrometallurgy | Электрометаллургия |
| Industrial restoration or treatment of metals and alloys by electrical or electrolytic methods. | Индустриальное восстановление или обработка металлов и сплавов электрическими или электролитическими методами. |

F

| Flue | # Дымоход |
| --- | --- |
| Channel or nozzle system for flue gases from industrial furnaces. | # Канал или система патрубков для отвода дымовых газов от промышленных печей. |
| Fluxes | # Флюсы |
| Materials used in metallurgical processes for the images and regulation of the composition of the slag in accordance with the requirements for its physical and chemical properties. | Материалы, примененные в металлургических процессах для образов и регулирования состава шлака в соответствии с требованиями к его физическим и химическим свойствам. |
| Ferronickel | # Ферроникель |
| Ferroalloy containing 4-6% (Ni + Co), about 0.1% C (OST. Fe and impurities). Ferronickel is used for alloying steel. | # Ферросплав, содержащий 4-6 % (Ni+Co), около 0,1 % С (ост. Fe и примеси). Ферроникель применяется для легирования стали. |
| Fusion heat | # Теплота плавления |
| The amount of heat required by a substance in an equilibrium isobaric-isothermal process for the transition from a solid (crystalline) state to a liquid (the same amount of heat is released during the crystallization of the substance). | # Количество теплоты, необходимое веществу в равновесном изобарно-изотермическом процессе для перехода из твердого (кристаллического) состояния в жидкое (то же количество теплоты выделяется при кристаллизации вещества). |

G

| Granule | # Гранулы |
| --- | --- |
| Particles of various materials with a size of 1-10 mm, having a rounded shape, produced on special units, called granulators; For continuous casting of steel, for example, granulated slag-forming mixtures are used that are fed to the mold on a metal mirror. | # Частицы различных материалов размером 1-10 мм, имеющие округлую форму, получаемые на специальных агрегатах, называемых грануляторами; при непрерывной разливке стали, например, применяются гранулированные шлакообразующие смеси, подаваемые в кристаллизатор на зеркало металла. |
| Grading | # Классификация |
| The division (in the enrichment of minerals, foundry, powder metallurgy) of small materials into separate size classes using the difference of separated particles in size, shape and other specific characteristics. | Разделение (в обогащении полезных ископаемых, литейном производстве, порошковой металлургии) мелких материалов на отдельные классы крупности с использованием различия разделенных частиц в размерах, форме и других специфических характеристиках. |
| Gibbsenergy | # Энергия Гиббса |
| Thermodynamic quantity, is a function of the thermodynamic system, the decrease of which in the isobaric-isothermal process is equal to the work produced by the system. | # Термодинамическая величина, является функцией составления термодинамической системы, убыль которой в изобарно-изотермическом процессе равна работе произведенной системой. |

H

| Heat | # Плавка |
| --- | --- |
| The process of processing charge materials in smelting furnaces to obtain the final product in liquid form, then released into the ladle. | # Процесс переработки шихтовых материалов в плавильных печах с получением конечного продукта в жидком виде, выпускаемого затем в ковш. |
| Heat value | # Теплота сгорания |
| Heat of combustion, calorific value, calorific value, heat output, calorific value - the amount of heat released during full combustion of fuel. | # Теплота горения, теплотворная способность, теплотворность, теплопроизводительность, калорийность - количество теплоты, выделенной при полном cгopании топлива. |
| Hardness | # Твердость |
| The ability of any material to resist plastic and elastic deformation when a more solid body is introduced into it | # Способность какого-либо материала сопротивляться пластической и упругой деформации при внедрении в него более твердого тела. |
| Heat insulation | # Теплоизоляция |
| Protection of industrial units, buckets and installations (or their separate units), refrigerators, pipelines from unwanted heat exchange with the environment; thermal insulation is provided by the creation of special coatings, shells of thermal insulation materials that impede heat transfer. | # Защита промышленных агрегатов, ковшей и установок (или их отдельных узлов), холодильных камер, трубопроводов от нежелательного теплового обмена с окружающей средой; теплоизоляция обеспечивается созданием специальных покрытий, оболочек из теплоизоляционных материалов, затрудняющих теплопередачу. |
| Heatremoval | # Теплоотвод |
| The process of heat removal from the body through, for example, cooled liquid, air, etc .; When casting steel on a continuous casting machine, heat is removed from the mold, for example, by means of running water supplied between the wall of the mold and its body. | # Процесс отвода теплоты от тела посредством, например, охлажденной жидкости, воздуха и др.; при разливке стали на МНЛЗ отвод теплоты от кристаллизатора, например, осуществляется посредством проточной воды, подаваемой между стенкой кристаллизатора и его корпусом. |

J

| Jawcrusher | Дробилка |
| --- | --- |
| Machine for the primary destruction of metal fragments, ore or agglomerates into coarse powder. | Машина для первичного разрушения металлических фрагментов, руды или агломератов в крупный порошок. |

K

| Kinetics | # Кинетика |
| --- | --- |
| The doctrine of the mechanism and speed of physical and chemical processes. | # Учение о механизме и скоростях физических и химических процессов. |
| Kiln | Печь для обжига и сушки |
| A large kiln used for sintering, drying or baking refractory bricks or ores and other materials. | Большая печь, используемая для спекания, сушки или обжига огнеупорного кирпича или руды и других материалов. |

L

| Lead | # Свинец |
| --- | --- |
| Pb chemical element with an atomic mass of 207.2; refers to the group of heavy metals; in some steels it is used as an alloying element. | Химический элемент Pb с атомной массой 207,2; относится группе тяжелых металлов; в некоторых сталях используется в качестве легирующего элемента. |

M

| Metals | # Металлы |
| --- | --- |
| Substances with high thermal and electrical conductivity, malleability, gloss, and other characteristic properties due to the presence in their crystal lattice of a large number of freely moving electrons. | # Вещества, обладающие высокими тепло- и электропроводностью, ковкостью, блеском и другими характерными свойствами, обусловленными наличием в их кристаллической решетке большого числа свободно перемещающихся электронов. |
| Melting | # Плавление |
| The process of transition of a certain amount of a substance from a solid to a liquid, which is possible in the case of supplying a sufficient amount of heat to a solid substance. | # Процесс перехода определенного количества вещества из твердого состояния в жидкое, который оказывается возможным в случае подвода достаточного количества тепла к твердому веществу. |

N

| Nickel | # Никель |
| --- | --- |
| The chemical element Ni with an atomic mass of 58.69; refers to the group of heavy metals; widely used for alloying steel and for creating protective coatings. | Химический элемент Ni с атомной массой 58,69; относится к группе тяжелых металлов; широко прменяется для легирования стали и для создания защитных покрытий. |
| Non-ferrousmetals | Цветные металлы |
| this is a certain and large group of metals, in technical and industrial classification, separated from iron and its alloys, called ferrous metals, in fact it is undesirable metals that do not contain iron in themselves or their alloys, or in some of them its content is secondary, it is relatively expensive, but widely used by man metals in various fields, having various advantages over iron, the main of which is their durability and preservation of properties, the ability to form a protective oxide film and not rust. | Это определенная и большая группа металлов, в технической и промышленной классификацииотделяемая от железа и его сплавов, называемых черными металлами, по сути это нежелезные металлы, не содержащие в себе или своих сплавах железо, или в некоторых из них его содержание является второстепенным, это сравнительно дорогостоящие, но широко применяемые человеком металлы в различных сферах, обладающие различными преимуществами перед железом, главным из которых является их долговечность и сохранение свойств, способность образовывать защитную оксидную пленку и не ржаветь. |

P

| Phase | # Фаза |
| --- | --- |
| In thermodynamics, a limited region of the system with a homogeneous distribution of components, characterized by the constancy of the composition and homogeneity of the physicochemical properties; the transition of substances (gas, liquid, solid) from one phase to another is called a phase transition (of various kinds) and is associated with a fundamental change in the properties of a substance, which is explained by the different nature of moving structural particles (atoms, molecules) and the degree of ordered structure. | В термодинамике ограниченная область системы с гомогенным распределением компонентов, характеризующаяся постоянством состава и однородностью физико-химических свойств; переход веществ (газ, жидкость, твердое тело) из одной фазы в другую называется фазовым переходом (разного рода) и связан с фундаментальным изменением свойств вещества, что объясняется разным характером движущихся структурных частиц (атомов, молекул) и степенью упорядоченной структуры. |
| Process | # Передел |
| The process of processing a material, as a result of which its chemical composition, physical and mechanical properties and physical state change, both as a whole and some of them; in metallurgy there are, for example, blast-furnace, steel-smelting and rolled redistribution. | # Процесс переработки материала, в результате которого изменяется его химический состав, физические и механические свойства и агрегатное состояние, как в совокупности, так и некоторые из них; в металлургии различают, например, доменный, сталеплавильные и прокатные переделы. |
| Pyrometallurgy | Пирометаллургия |
| The set of processes for the production and purification of metals and alloys occurring at high temperatures. | Совокупность процессов получения и очистки металлов и сплавов, протекающих при высоких температурах. |

R

| Raw material | # Сырье |
| --- | --- |
| Materials to be further processed (for example, in metallurgy), the production and production of which was spent some labor and energy; distinguish between primary raw materials, the source of which are natural deposits, and secondary, which is the waste of various industries, as well as the product of disposal of various products. | # Материалы, подлежащие дальнейшей переработке (например, в металлургии), на добычу и производство которых был затрачен определенный труд и энергия; различают первичное сырье, источником которого являются природные месторождения, и вторичное, являющееся отходами различных отраслей промышленности, а также продуктом утилизации различных изделий. |
| Refractory materials | # Материалы огнеупорные |
| Refractory materials - materials mainly based on mineral raw materials that have fire resistance and the ability to resist the action of aggressive gases, as well as metal and slag melts. | # Материалы главным образом на основе минерального сырья, обладающие огнеупорностью и способностью противостоять действию агрессивных газов, а так же металлических и шлаковых расплавов. |
| Rolling | # Прокатка |
| The process of metal forming by compression between two rolls in order to reduce the cross-section of the rolled workpiece, increasing its length and giving the desired geometric shape. | # Процесс обработки металлов давлением путем обжатия между двумя прокатными валками с целью уменьшения поперечного сечении прокатываемой заготовки, увеличения ее длины и придания требуемой геометрической формы. |
| Rochelle copper | Медь Рошелля |
| Copper electrolytic coating obtained in a copper cyanide electroplating solution to which Rochelle salt (potassium sodium tartrate) is added to grind grain, increase the corrosion resistance of the anode and the efficiency of the cathode. | Медное электролитическое покрытие, полученное в гальваническом растворе цианида меди, к которому добавляется соль Рошелля (тартрат калия натрия), с целью измельчения зерна, повышения коррозионной стойкости анода и эффективности катода. |
| Rotary furnace | Вращающаяся печь |
| Round furnace, designed in such a way that under and workpieces rotate around the axis of the furnace during operation. Also called a rotary kiln. | Круглая печь, сконструированная таким образом, что под и обрабатываемые заготовки вращаются вокруг оси печи во время работы. Также называется карусельной печью. |
| Rotary press | Ротационный пресс |
| Powder molding machine, equipped with a rotating table, on which are placed multiple molds for pressing powder. | Машина для формования порошковых изделий, оборудованная вращающимся столом, на котором размещены многократные пресс-формы для прессования порошка. |
| Rotary retort furnace | Вращающаяся ретортная печь |
| A continuous furnace, the operation of which is provided by an internal helix, which allows for a good control over the temperature retention within the heated chamber. | Печь непрерывного действия, работа которой обеспечивается внутренней спиралью, позволяющей осуществить хороший контроль за сохранением температуры в пределах нагретой камеры. |

S

| Sample | Образец, проба |
| --- | --- |
| One or more units of production (or a relatively small amount of bulk material), taken from a collection of similar products or produced by a production line, then tested or tested to determine the properties, dimensions or other quality characteristics of the entire batch. | Одна или более единиц продукции (или относительно малое количество сыпучего материала), взятая из совокупности аналогичных изделий или произведенная поточной линией, затем проверенная или испытанная с целью определения свойств, размеров или других качественных характеристик всей партии. |
| Secondary metals | # Металлы вторичные |
| Metals obtained as a result of remelting scrap metal and industrial waste; characterized by a large number of related impurities entering the scrap metal. | # Металлы, получаемые в результате переплава металлического лома и отходов производства; характеризуются большим количеством сопутствующих примесей, попадающих с металлоломом. |
| Spelter solder | Цинковый припой |
| Solid solder with approximately equal parts of copper and zinc. | Твердый припой с приблизительно равными частями меди и цинка. |
| Scorification | Шлакообразование, окислительное рафинирование. |
| Oxidation of molten lead containing precious metals in the presence of fluxes in order to partially remove lead and increase the concentration of precious metals. | Окисление расплавленного свинца, содержащего драгоценные металлы в присутствии флюсов с целью частичного удаления свинца и повышения концентрации драгоценных металлов. |
| Sheet | Лист |
| A flat product of some maximum thickness and minimum width, arbitrarily depending on the type of metal. It has a "width to thickness" ratio greater than 50. Typically, such flat products with a thickness of less than 6.3 mm (1/4 inch) are called sheets, and with a thickness of more than 6.5 mm (1/4 inch) — plates or thick sheet. Another limitation of steel sheet thickness given in "No. 10 manufacturer's standard Gage" for sheet steel is 3.42 mm (0.1345 in). | Плоское изделие некоторой максимальной толщины и минимальной ширины, произвольно зависящих от типа металла. Оно имеет отношение «ширина к толщине» большее, чем 50. Обычно, такие плоские изделия с толщиной меньше 6,3 мм (1/4 дюйма) называются листами, а с толщиной более 6,5 мм (1/4 дюйма) — плитами или толстым листом. Другое ограничение толщины стального листа приведенное в «No 10 Manufacturer'sstandardGage» для листовой стали, составляет 3,42 мм (0,1345 дюйма). |
| Slag | Шлак |
| Non-metallic product formed by the mutual dissolution of non-metallic impurities during melting, cleaning and some welding processes. | Неметаллический продукт, образуемый взаимным растворением неметаллических примесей при плавлении, очистке и некоторых сварочных действиях. |
| Scale | Окалина |
| A surface oxide film consisting of partially bonded layers of corrosion products that form on metals after being heated in air or in another oxidizing atmosphere. | Поверхностная оксидная пленка, состоящая из частично сцепленных слоев продуктов коррозии, которые образуются на металлах после нагревания на воздухе или в другой окисляющей атмосфере. |
| Slime | Шлам |
| A mixture of metals and some insoluble compounds, which is formed on the anode during electrolysis. | Смесь металлов и некоторых нерастворимых составов, которая формируется на аноде при электролизе. |
| Smelting | Выплавка |
| Thermal process of producing liquid metal from enriched ore. | Термический процесс получения жидкого металла из обогащенной руды. |
| Speiss | Шпейза |
| Metal arsenides and antimonides resulting from the fusion of metal ores of cobalt or lead. | Металлические арсениды и антимониды, являющиеся результатом сплавления металлических руд кобальта или свинца. |
| Spelter | Технический цинк |
| Untreated zinc in ingots or bars, obtained in the smelting of zinc ores. | Неочищенный цинк в чушках илиплитках, полученный при выплавке цинковых руд. |

T

| Tailings | Отвал |
| --- | --- |
| Waste of the crushed ore separated at enrichment. | Отходы раздробленной руды, отделенные при обогащении. |
| Tuyere | # Фурма |
| A device for blowing in a metallurgical furnace, for purging a liquid metal bath with oxygen during the smelting of steel or non-ferrous metals, as well as for purging liquid metal in a bucket with neutral gases or blowing powdered reagents into it. | # Устройство для подвода дутья в металлургической печи, для продувки жидкой металлической ванны кислородом при выплавке стали или цветных металлов, а также для продувки жидкого металла в ковше нейтральными газами или вдувания в него порошкообразных реагентов. |
| Trampelement | Примеси |
| Contamination of the charge, turning into molten metal, whose presence is thought to have no significant impact on its quality. | Загрязнение шихты, переходящее в расплавленный металл, чье присутствие, как думают, не оказывает существенного влияния на его качество. |

W

| Winning | Извлечение |
| --- | --- |
| Recovery of metal from ore or chemical compound using any suitable hydrometallurgical, pyrometallurgical or electrometallurgical method. | Восстановление металла из руды или химического соединения использующего любой подходящий гидрометаллургический, пирометаллургический или электрометаллургический метод. |

Y

| Yellowbrass | Желтая латунь |
| --- | --- |
| The name sometimes used for alloy 65si—35Zn. | Название, иногда используемое для сплава 65Сu—35Zn. |

Z

| Zinc | # Цинк |
| --- | --- |
| Chemical element Zn with an atomic weight of 65.38; zinc is used for galvanizing steel products to prevent corrosion. | # Химический элемент Zn с атомной массой 65,38; цинк применяется для оцинкования стальной продукции с целью предотвращения ее коррозии. |
| Zinc worms | Цинковые винты |
| Surface defects characteristic of high-grade brass castings, which are formed when zinc vapor condenses on the metal surface, where it is oxidized and then absorbed by the solidifying metal. | Поверхностные дефекты, характерные для высокоцинковых отливок латуни, которые образуются, когда цинковый пар конденсируется на поверхности металла, где окисляется и затем поглощается застывающим металлом. |
| Zincrometal | Цинкрометалл |
| Steel product with a coating consisting of a sublayer of oxides containing zinc particles and a zinc-rich organic top layer. It is weldable, molded, painted and compatible with commonly used adhesives. Zinc metal is used to protect the external parts of cars from corrosion. | Стальное изделие с покрытием, состоящим из подслоя оксидов содержащих цинковые частицы и богатый цинком органический верхний слой. Оно поддается сварке, формовке, покраске и совместимо с обычно используемыми клеями. Цинкрометалл используется для защиты внешних частей автомобилей от коррозии. |
| Zonemelting | Зонная плавка |
| Highly localized melting is usually by induction heating of a small volume of metal rod. By moving the coil of the inductor along the rod, the molten zone passes from one end to the other. In binary compositions, where there is a large difference in composition on the liquidus and solidus lines, high purity can be achieved by concentrating one of the elements in a liquid moving along the rod. | Высоко локализованное плавление обычно индукционным нагреванием маленького объема металлического прутка. Перемещая виток индуктора по стержню, расплавленная зона проходит с одного конца на другой. В бинарных составах, где имеется большое различие в составе на линиях ликвидус и солидус, высокая чистота может быть достигнута путем концентрации одного из элементов в жидкости, движущейся вдоль стержня. |

Literature

Basic:

- Газалиев А.М. Общая металлургия: уч-к. /А.М.Газалиев, В.В.Егоров, Д.К. Исин. Под ред. Акад.НАН РК А.М. Газалиева. – Алматы: Бiлiм, 2010. – 777с

- Романтеев Ю.П., Быстров В.П. Металлургия тяжелых цветных металлов. Свинец. Цинк. Кадмий.: - М.: Изд. дом МИСиС, 2010 – 575 с.

- Уткин Н.И.  Производство цветных металлов. –М.: Интермет инжиниринг. 2004.

Additional literature:

- Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев А.М. Общая металлургия. М.: Академкнига, 2002. 786 с.

- Романтеев Ю.П. и др. Металлургия цинка и кадмия. - М.: МиСиС. 2006.

- Шевко В.М. Общая металлургия. Учебное пособие. Шымкент ЮКГУим.М.Ауезова, 2013. -357с.

- Валиев Х.Х., Романтеев Ю.П. Металлургия свинца, цинка и сопутствующих металлов. Алматы: КазНТУ, 2000. 441 с.

- Коржова Р.В. Сырьевая база и обогащение руд. М.: МиСиС. 2002. -149с.

- ШевкоВ.М.. Теоретические основы металлургических процессов.  Конспекты лекций. – Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауэзова, 2012.-158с.

- Шевко В.М., Каратаева Г.Е.,Даулетбаева Д.А. Металлургия свинца, цинка, вольфрама и молибдена / Учебное пособие. – Шымкент.: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. - 235 с.

CONTENT

| Introduction……………………................................................................. | 5 |
| --- | --- |
| А........................................................................................................................ | 6 |
| B........................................................................................................................ | 10 |
| C........................................................................................................................ | 14 |
| D........................................................................................................................ | 17 |
| E........................................................................................................................ | 17 |
| F....................................................................................................................... | 19 |
| G........................................................................................................................ | 20 |
| H........................................................................................................................ | 20 |
| J........................................................................................................................ | 22 |
| K........................................................................................................................ | 22 |
| L....................................................................................................................... | 22 |
| M....................................................................................................................... | 22 |
| O........................................................................................................................ | 23 |
| P........................................................................................................................ | 24 |
| R........................................................................................................................ | 25 |
| S........................................................................................................................ | 26 |
| T........................................................................................................................ | 29 |
| W....................................................................................................................... | 29 |
| Y........................................................................................................................ | 30 |
| Z........................................................................................................................ | 30 |
| Literature .................................................................................................... | 32 |

BITANOVA GULVIRA AZOTULAEVNA

KARATAEVA GULNARA ERGESHOVNA

METHODICAL INSTRUCTIONS

for laboratory classes on the discipline

«Metallurgy of heavy non-ferrous metals»

for students of the specialty 5B070900 - «Metallurgy»

Publishing house SKSU named after M.Auezov

Signed in the press in 2019.

Format 60x84 1/16 Offset printing. Usl.p.p. – 2,0

Circulation 100 copies. Order No.

© Edition of the South Kazakhstan State University named after M.Auezov

Publishing Center SKSU named after M.Auezov, Shymkent ave Tauke Khan 5