Ф.7.03-03

АРАПОВ Б.Р., АЛИБЕКОВ О.Б.,  МОЛДАГАЛИЕВ А.Б., ЖУМАЛИЕВ Б.Б.

«ҚИРАТУ МЕХАНИКАСЫ ЖӘНЕ БЕРІКТІК ФИЗИКАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ»пәнінен студенттердің зертханалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент 2020ж

# ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Механика және машинажасау» кафедрасы

АРАПОВ Б.Р., АЛИБЕКОВ О.Б.,МОЛДАГАЛИЕВ А.Б., ЖУМАЛИЕВ Б.Б.

«ҚИРАТУ МЕХАНИКАСЫ ЖӘНЕ БЕРІКТІК ФИЗИКАСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ» пәнінен 5В071200 – «Машинажасау» мамандығы бойынша оқитын студенттергезертханалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент, 2020ж

УДК 621.91.01

Арапов Б.Р., Алибеков О.Б.,Молдагалиев А.Б., Жумалиев Б.Б. «Қирату механикасы және беріктік физикасының негіздері» пәнінен студенттердің зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. – Шымкент қаласы. М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік универсиетті. 2020 ж., - 64 б.

Әдістемелік нұсқаулар "Қирату механикасы және беріктік физикасының негіздері" пәнінің оқу жоспары мен модульдік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес құрастырылған және зертханалық сабақтардың тақырыптарын орындау бойынша барлық қажетті мәліметтерді қамтиды. Тақырыптың әдістемелік нұсқауларына енгізілген, өнеркәсіптің барлық салаларында кеңінен қолданылатын және беріктікке арналған дәстүрлі есептерден басқа, жарықшаққа төзімділікке қосымша есептеулерді талап ететін металдардың механикалық қасиеттерін анықтау бойынша алынған нәтижелерді өңдеу және практикалық міндеттерді шешу кезінде дағдыларды жасауға көмектеседі.

Әдістемелік нұсқаулар 5В071200 – "Машинажасау" мамандығының студенттеріне арналған»

`Пікір беруші: АриноваД.Б. - «Механика және машинажасау» кафедрасының  доценті, Ph.D.

Баспалауға «Механика және машинажасау» кафедрасының мәжілісінде (№7  хаттама «16» ___01__ 2020 ж) және «Механика және мұнайгаз ісі» әдістемелік Кеңесінде қарастырылып ұсынылды (№6 хаттама «17»_01__ 2020ж).

Баспалауға М.Әуезов ат. ОҚМУ-дың Әдістемелік Кеңесі ұсынған, хаттама №____ «____»  ___________ 20__ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  мемлекеттік универсиетті. 2020 ж

.

|  | Мазмұны |  |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе | 6 |
|  | Зертханалық жұмыс №1 Тесігі бар жолақтағы кернеу коэффициентін анықтау | 7 |
|  | Зертханалық жұмыс № 2 Кернеулер концентрациясы коэффициентінің концентрат мөлшеріне тәуелділігін зерттеу | 11 |
|  | Зертханалық жұмыс№ 3 Жарықшаққа төзімділігін сынау кезіндегі жалпы ережелер | 15 |
|  | Зертханалық жұмыс № 4 Бір рет статикалық жүктеу кезінде металдардың жарықшаққа төзімділігінің сипаттамаларын анықтау | 19 |
|  | Зертханалық жұмыс№ 5 Жарықшақтық шегін анықтау | 28 |
|  | Зертханалық жұмыс №6 Циклдік жүктеу кезінде жарықшаққа төзімділіктің сипаттамаларын анықтау | 30 |
|  | Зертханалық жұмыс №7 Температуралық жылжығыштық кезінде металдардың жарық беріктігінің сипаттамаларын анықтау | 34 |
|  | Зертханалық жұмыс№ 8 Қатты дене материалы қирауының салыстырмалы беттік энергиясын анықтау | 39 |
|  | Зертханалық жұмыс№9 Конструкциялық материалдардағы қауіпті ақауларды анықтау | 41 |
|  | Зертханалық жұмыс№10 Жарықтың шыңындағы кернеулер мен деформацияларды анықтау | 44 |
|  | Зертханалық жұмыс№11 Бiлiктiң иiлiп бұралуын зерттеу | 47 |
|  | Зертханалық жұмыс№12 Материалдың соққы күшiне қарсыласуын зерттеу | 51 |
|  | Зертханалық жұмыс№13 Жұқа қабырғалы сосудтардың iшкi қысым әсерiнен деформациялануын зерттеу | 54 |
|  | Зертханалық жұмыс№14 Материалдарды төзiмдiлiкке сынау тәсiлiмен танысу | 57 |
|  | Зертханалық жұмыс№15 Қирау бетін растрлы электронды микроскопта зерттеу (фрактографиялық зерттеу) | 60 |
|  | Студенттің білімін бағалау өлшемдері | 63 |
|  | Пайдаланылған әдебиеттер тізімі | 65 |

Кіріспе

Әдістемелік нұсқаулар 5В071200-«Машинажасау» мамандығының "Қирату механикасы және беріктік физикасының негіздері"пәнін оқитын студенттеріне арналған.

Зертханалық жұмыстардың мақсаты металдардың қирату механикасына қатысы бар материалдың тиісті механикалық сипаттамаларын тәжірибелік анықтау дағдысын меңгеру болып табылады.

Зертханада жұмысты орындау алдында студенттер қауіпсіздік техникасы ережелерімен танысуы тиіс. Зертханалық жұмыстарды орындауға оқулықтар мен осы әдістемелік нұсқаулар бойынша теориялық материалдарды алдын ала оқыған студенттер ғана жіберіледі.

Зертханалық жұмыстарды орындау барысында студенттер 4-6 адамнан тұратын топпен оқытушының немесе оқу шеберінің басшылығымен қирау аймағының сипаттамасын, жарықшақтар, бетонды матрицаның жарықшаққа төзімділігі үшін кернеуліктің қарқындылық коэффициентінің сыни мәнін зерделейді, сондай-ақ өз бетінше тәжірибелік зерттеулер жүргізеді. Композициялық материалдардан жасалған тетіктерді, тораптарды, құрылымдарды, құрылыстар мен механизмдерді қауіпсіз әрі қарай пайдалануға қауіпті ақаулардың әсерін анықтау бойынша инженерлік міндеттерді шешуде теориялық және практикалық дайындық нәтижесінде алынған дағдыларды бекітеді

Зертханалық жұмыс аяқталғаннан кейін әрбір студент орындалған жұмыс туралы есепті жеке рәсімдейді, онда қойылған сұрақтарға толық мәтіндік және графикалық жауаптар болуы тиіс. Жұмыс оны оқытушыдан қорғағаннан кейін орындалған болып саналады.

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №1

ТЕСІГІ БАР ЖОЛАҚТАҒЫ КЕРНЕУ КОЭФФИЦИЕНТІН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: тесік айналасында пайда болатын кернеулермен танысу және кернеу коэффициентін есептеу.

Жұмыстың мазмұны

Болат құрылыс конструкцияларының, атап айтқанда, мұнай, газ және басқа да экологиялық қауіпті өнімдерді тасымалдауға және сақтауға арналған негізгі зақымдану көздері пайда болатын және құрылыс үшін қолайсыз процестер (тұтастықтың бұзылуы, коррозия, пластикалық деформациялар және т.б.) неғұрлым қарқынды өтетін кернеу шоғырлану аймақтары болып табылады. Осыған байланысты бөлшектерге, мүмкіндігінше, сызбалар қимасының үздіксіздігін бұзбай, контурдың бірқалыптылығын бұзбай немесе басқа қалыңдыққа күрт ауысып кетпей тегіс өтуі керек. Форманың монотондығынан ауытқулар ішкі күштің (кернеудің) күрт жоғарылау аймақтарының пайда болу көздері болып табылады. Мысалы тесікке жақын қалыпты кернеуді біркелкі бөлу бұзылған кезде тесіктің шетінде кернеу шыңы пайда болады (сурет. 1.1).

1.1-сурет. Тесік айналасында пайда болатын кернеулер эпюрасы

Теориялық зерттеулер тесік аймағындағы кернеу жағдайы екі осьті, ал тесік контурында-бір осьті екенін көрсетеді. Бұл жағдайда В нүктесіндегі созылу кернеуі (сурет. 1.1) 3σx мәні бар, ал С нүктесінде берілген σx кернеуіне тең қысатын кернеулер пайда болады. Жолақты қысу кезінде кернеудің таралу көрінісі сақталады, бірақ кернеу белгілері өзгереді. Осылайша, В нүктесінде с нүктесінде 3σx а тең қысатын кернеулер болады — σx шамасымен созылатын кернеулер (сурет. 1.1 .). Жоғары кернеулердің таралу аймағы жергілікті сипатқа ие және тесікке тікелей іргелес облыспен шектеледі, осыған байланысты бұл кернеулер Жергілікті деп аталады. Ұқсас құбылыстар иілу және бұралу кезінде де байқалады. Серпімді дененің пішінімен байланысты кернеудің ұлғаюы кернеу концентрациясы деп аталады, ал пішінінің күрт өзгеруімен дененің аймағы кернеу концентраторы деп аталады (кейде кесу). Кернеудің концентрациясы азопластикалық материалдардан жасалған бөлшектерде, әсіресе ауыспалы жүктемелер кезінде аса қауіпті. Кернеу концентрациясы аймағында кернеуді бөлу туралы есептер серпімділік теориясы әдістерімен шешіледі немесе эксперименталды зерттеледі.

Бұл ретте практикалық есептеулер үшін ασ кернеулерінің концентрациясының теориялық коэффициенті енгізіледі, бұл ең жоғары amax және номиналды σnom кернеулерінің қатынасын білдіреді.:

ασ =σmax/σnom,                             (1.1)

мұнда номинальды кернеулер Nкернеулер концентрациясын есеке алмай анықталады:

𝜎𝑛𝑜𝑚 =𝑁/𝐹𝑛𝑒𝑡, ,                             (1.2)

мұнда N — қимадағы бойлық күш; Fnet-тесік есебінен азайтылған жолақтың көлденең қимасының ауданы ("нетто-қима"); Fnet =(B — D)H, осы формулада: B — жолақтың ені; h — жолақтың қалыңдығы; d-тесік диаметрі.

Алайда көрсеткендей, эксперимент және нақты міндеттерді шешу теориясы серпімділік, жергілікті кернеу туғызған концентратором, тез затухают қарай алыстау тұрақсыз және қашықтықтарда тәртібін ені қимасы анықтау кернеулер деп санауға болады іс жүзінде біркелкі. Аталған қасиет Сен-Венанның танымал принципінің жеке жағдайы болып табылады.

Кернеу концентрациясының коэффициентін анықтау үшін концентратордың бетіндегі жергілікті кернеуді білу қажет. Жергілікті кернеуді электртензометрлер арқылы анықтауға болады. Осы мақсатта машинаның қармауыштарында үлгі — орталық көлденең тесігі бар және оған кейбір қадаммен симметрия осінің бойымен тензорезисторлармен желімделген болат жолақ бекітіледі, жүктеменің әрекет ету сызығына перпендикуляр (сурет. 1.2).

1.2-сурет Тензорезисторларды үлгіге жабыстыру орынының сұлбасы

Барлық тензорезисторлардың (бұдан әрі-тензометрлер) шағын базасы және бірдей кедергісі болуы тиіс. Тарировкалау үшін R6 бір тензометр тесіктен айтарлықтай қашықтықта жолақ осінің бойымен желімделуі тиіс. Тензометрлердің көрсеткіштерін тіркеу үшін тиісті өлшеу жүйесін пайдаланады, мысалы, СИИТ-3. Сынақ алдында үлгіні өлшейді және рұқсат етілген жүктемені мына формула бойынша анықтайды:

[𝜎] = 𝐹𝑛𝑒𝑡σтnтασ,                             (1.3)

мұнда nт-қауіпсіздік коэффициенті; ασ — кернеу концентрациясының теориялық коэффициенті; σт — материалдың ағымдылық шегі. nт және σт шамаларын оқытушы береді және ασ =3 қабылданады.

Эксперимент жүргізуге дайын болған кезде, алдын ала жүктеме a жолағын жүктейді [a] 10-12% құрайды және тензометрлердің көрсеткіштерін кестеде жазады. 4.1, Microsoft Excel-де терілген. Осыдан кейін жолақты рұқсат етілген жүктемеден 90-100 % құрайтын а жүктемесіне дейін жүктейді [а]. Бұл жүктемені эксперименттерде асыруға болмайды.

Тензометрлердің тиісті көрсеткіштерін 1.1кестеге жазу ұсынылады.

1.1-кесте.Тензометр көрсеткіштері

| Өлшеуші жүйенің көрсеткіштері | Тензометрлері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Бастапқы көрсеткіштер σ0= кезіндегі n0... шаршы бір. |  |  |  |  |  |  |
| Соңғы көрсеткіштер σ0= кезіндегі n0... шаршы бір. |  |  |  |  |  |  |
| n=ni-n0 |  |  |  |  |  |  |

Сынақ нәтижелері

Эксперимент нәтижесінде алынған деректер (кесте. 1.2) келесідей өңделеді.

1.Жүктеменің тиісті өсуі кезінде әрбір тензометр көрсеткіштерінің өсуін есептейді.

2.Мынадай формула бойынша кернеу бірлігінде аспаптың баламалау коэффициентін есептейді:

σ0= σH0n,                             (1.4)

мұндаσH0= σi-σ0b*h    - R6, B және H тензометрі жапсырылған пластинаның көлденең қимасындағы кернеу - пластинаның ені мен қалыңдығы.

3. Пластинаның қауіпті қимасының 1, 2, 3, 4, 5 нүктелерінде қалыпты кернеуді есептейді және есептеу нәтижелерін кестеде жазады. 4.2, Microsoft Excel-де теріледі.

1.2-кесте.Есептеулер нәтижелері

| Параметрлер | Точки опасного сечения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тензометрдіңжолақ осіне дейінгіzарақашықтығы, мм |  |  |  |  |  |  |
| Қауіпті қимадағы нүктелердің нормаль кернеулеріσi, МПа |  |  |  |  |  |  |

Алынған деректер кернеу концентрациясының коэффициентін мына формула бойынша есептеуге мүмкіндік береді:

𝛼𝜎= (1)/𝜎𝑛𝑜𝑚,                             (1.5)

Мұнда 𝜎(1) — эксперименттен алынған қауіпті қиманың 1 нүктесіндегі тесіктің шетіндегі кернеу.

4.3-сурет. Тесігібаржолақтысозукезінде "күштік" желілердібөлу

Бақылау сұрақтары

1. Кернеу концентраторы деп не аталады?

2. Машина бөлшектеріндегі кернеу концентраторларының бірнеше мысалдарын келтіріңіз (болт, білік және т. б.).)

3. Кернеу концентрациясының құбылысы неде?

4. Теориялық АҚ мен кернеудің шоғырлану Ко-ның тиімді коэффициенті арасындағы айырмашылық неде?

5. Номиналды кернеу дегеніміз не? Созылу, иілу, бұралу кезінде қандай формулалар бойынша есептеледі?

6. Кернеу концентрациясын қалай азайтуға болады?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №2

КЕРНЕУЛЕР КОНЦЕНТРАЦИЯСЫ КОЭФФИЦИЕНТІНІҢ КОНЦЕНТРАТ МӨЛШЕРІНЕ ТӘУЕЛДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: кернеу шоғырлануының құбылысын зерттеу; кернеу шоғырлануының коэффициентін анықтау; кернеу шоғырлануының коэффициентінің концентрат мөлшерінің тәуелділігін анықтау.

Тәжірибие барысы

Сынақ үшін кез келген УМ-5 үзілу машинасы пайдаланылуы мүмкін (сурет. 2.1), Р-10, Р-20 .

2.1-сурет.УМ-5 үзу машинасы

Болат пластина тікбұрышты қима жолағы түрінде (сурет. 2.2) кернеу концентраторлары болып табылатын d1, d2, d3 үш тесігі және r1, r2, r3, r4 радиустарының төрт ойығы бар, созылу арқылы жүктеледі.

2.2-сурет. Кернеу концентраторлары бар пластинаны созу тәжірибесінің схемасы

Кернеу концентрациясының құбылысы концентратордың шетіндегі кернеудің күрт ұлғаюынан тұрады. Бұл құбылысты зерттеу үшін тек кіші базалы тензорезисторларды пайдалану қажет, себебі концентратордың жанында кернеу өрісі күрт өзгереді. Тәжірибеде бірегей фольгалық базасы а 1 мм және ом кедергісі шамамен 80 Ом болатын тензорезисторлар Т1...Т9 қолданылады.

Т1...Т4 тензорезисторлары концентратордың түрі мен өлшеміне байланысты концентрацияның теориялық коэффициентін салыстыру үшін арналған.

Т5...Т7 тензорезисторлары DL тесік түріндегі концентратор орналасқан қимадағы кернеуді бөлу Заңын (эпюра а) анықтауға арналған.

Т7...Т9 тензорезисторлары кернеу концентрациясы коэффициентінің концентратордың өлшеміне (dl, d2, d3) тәуелділігін белгілеуге арналған.

Тензорезисторлардың көрсеткіштерін өлшеу ИСД-3, ИД-70, ЦТМ-100типті тензометрлік аппараттарда жүргізіледі. Приборлардың шкаласының өлшеміЕОД = ε0 = 110-5немесе ЦДТ = 2 МПа.

Жұмысты орныдау реті:

Үлгіні P0= (4...5) кН = (400... 500) кгс және барлық тензорезисторлардың көрсеткіштерін жазамыз. Шамасын сатылы жүктеме қабылдаймыз т. б.ΔР = (7...12) кН = (700...1200) кгс. Біз 3-4 рет сатылы қабылданған жүктемемен жүктейміз. Жүктеудің әрбір сатысында тензорезисторлардың көрсеткіштерін жазамыз және оларды жүктемелерге арналған бағанды және индикаторлардың көрсеткіштері үшін тоғыз бағанды және тиісінше олардың өсуі үшін сонша бағандарды қамтуы тиіс сынау кестесіне енгіземіз. Кестені альбомдық бағдар парағына орналастыру ұсынылады.

Жұмыстың нәтижелерін өңдеу

Гук заңының формуласы бойынша кернеуді есептейтін әрбір тензорезистор бойынша өсудің орташа көрсеткіші (ДТ) есептеледі

σ= Eε= E (ΔT )ε0,	(2.1)

мұнда ε0–тензометрдің өлшеу шкаласының бөлу бағасы.

Жұмыстың теориялық бөлімі

Белгілі болғандай, кернеу концентрациясының әсері мына формула бойынша табылған кернеу концентрациясының теориялық коэффициентімен бағаланады:

αβ=σMAXσHOM                             (2.2)

Мұнда σMAX - концентратордың шетіндегі максималды кернеу; σHOM-материалдардың кедергі формулалары бойынша анықталатын есептік кернеу.

Жағдайда формула келесідей түрде болады:

σHOM=NFHETTO	(2.3)

где FHETT0- көлденең қиманың нақты ауданы; N = ΔP = P- күштің тәжірибелік мәні.

Кернеу концентрациясы құбылысының физикалық негіздемесі жоқ, сонымен бірге тәжірибелерде көрінеді. Бұл зертханалық жұмыстың басты мақсаты кернеудің шоғырлану құбылысының физикалық фактісін анықтау болып табылады.

Көптеген концентраторлар үшін теориялық шешім жоқ. Алайда, ара қатынасында пластинадағы тесік түріндегі концентратор үшін

B/2r≥10,	(2.4)

мұндаВ –ластина ені; r–тесік радиусы, кернеу концентрациясының теориялық коэффициентін есептеу үшін серпімділік теориясының шешімі бар

ασ= 12(1+2r2y2+3r4y4)	(2.5)

мұндаy- тесік ортасынан кернеу анықталатын нүктеге дейінгі қашықтық. Үш тесіктен бұл шарт тек диаметрі dl = 10 мм тесікке қолданылады, өйткеніпластинаның ені В = 100 ммболғандықтан мұнда B/2R = 10.

(5.5) формуланы өз бетінше қолданыптәжірибеде анықталғанТ5...Т7 тензорезисторлары үшін теориялық кернеуді есептейміз.

d2, d3 диаметрі концентраторлар үшін[1]-ден алынған.

Есепті дайындау

Жұмыс туралы есепке барлық тармақтарға жауаптар қосылсын (6-тармақты қараңыз). DL бірінші концентраторының қимасы бойынша қалыпты кернеулердің эпюрасын қосымша бейнелеу (қиманың оң жақ жартысы үшін, қиманың сол жақ жартысы сияқты симметрияға сәйкес эпюра формасын қабылдау). Тәжірибе нәтижелерін салыстырмалы бағалау және талдау үшін 2.1 және 2.2 кестелерді жасау ұсынылады.

Тәжірибе нәтижелері бойынша әртүрлі диаметрлі тесіктерге арналған кернеу концентрациясының әсерін салыстырмалы бағалау

2.1 кесте Тәжірибе нәтижелері бойынша әртүрлі диаметрлі тесіктерге арналған кернеу концентрациясының әсерін салыстырмалы бағалау

| Тесік диаметрі | dl = 10 мм | d2 = 20 мм | d3 = 30 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| σНОМ |  |  |  |
| σМАХ |  |  |  |
| ασ - опыт. |  |  |  |
| ασ - теор. | 3,03 | 3,14 | 3,36 |

2.2 кесте Тәжірибе нәтижелері бойынша әртүрлі өлшемдегі концентраттарды салыстырмалы бағалау

| Тип концентратора | г1 = 0,25 | г2 = 5 | г3 =10 | г4 =20 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ασ |  |  |  |  |
| σНОМ |  |  |  |  |
| σМАХ |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

1. Қалыпты жағдайларда және төмен температураларда пластикалық материалдар (аз көміртекті болат) үшін кернеу концентрациясының беріктігіне әсерін ескеру керек пе?

2. Қалыпты жағдайларда және сынғыш материалдар, мысалы, шойын үшін төмен температураларда кернеу концентрациясының беріктігіне әсерін ескеру керек пе?

3. Кернеу концентрациясын есепке ала отырып қимадағы кернеу эпюрасы қалай көрінеді, кернеу концентраторы болмаған кезде кернеу эпюрасынан оның айырмашылығы неде?

4. Кернеулердің концентрациясының беріктікке әсерін төмендетудің қандай тәсілдері сізге белгілі?

5. Бір концентратор үшін кернеу концентрациясының теориялық коэффициенті жүктеудің түріне (иілу, созылу, бұралу) байланысты бола ма?

6. Жүктеменің қай түрі (иілу, созылу, бұралу) кернеу концентрациясының әсеріне күштірек әсер етеді?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №3

ЖАРЫҚШАҚҚА ТӨЗІМДІЛІГІН СЫНАУ КЕЗІНДЕГІ ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Жұмыстың мақсаты: ығысу мен иілуді өлшеу әдістерімен, үлгілерімен танысу.

Сынақ жабдығы

Жарықшаққа төзімділіктің сипаттамаларын анықтау үшін метрологиялық параметрлері МЕМСТ 7855-84 сәйкес келетін механикалық, гидравликалық немесе электрогидравликалық жетегі бар машиналар қолданылады.

Сынақ машинасының қажетті максималды күші формулалар бойынша есептеледі :

1) 1 типті үлгілер үшін:

Ртах≥ 0,5(b –2l)/(σ0.2+ σв); ,                    (3.1)

2)	2 типті үлгілер үшін:

Ртах≥0,4d2 (σ0.2+ σв); ,                         (3.2)

3)	3 типті үлгілер үшін:

Ртах ≥0,2 (b – l)t(σ0.2+ σв); ,                       (3.3)

4)	4 типті үлгілер үшін:

Ртах≥0,1(b –l)2t(σ0.2+ σв)/b.,                        (3.4)

Үлгілер геометриясы

Жарықшаққа төзімділіктің сипаттамасын анықтау үшін ГОСТ 25.506-85 сәйкес келесі үлгілер қолданылады:

1) 1 түрі - осьтік созылу сынақтары үшін орталық сызаты бар тегіс тікбұрышты (сурет. 3.1)

3.1-сурет. Жарықшаққатөзімділік сипаттамаларынанықтауүшін 1-типтіүлгі

2) 2 түрі — осьтіксозылусынақтарыүшінсақиналысызықтарыбарцилиндрлік (сурет. 3.2)

3.2-сурет. Жарықшаққатөзімділік сипаттамаларынанықтауүшін2-типтіүлгі

3) 3 түрі-Орталықтантыссозылусынақтарыүшіншеткісызықтарыбартікбұрыштыықшамүлгі (сурет. 3.3.);

3.3-сурет. Жарықшаққатөзімділік сипаттамаларынанықтауүшін3-типтіүлгі

4) 4 түрі-үш нүктелі иілу сынағы үшін шеткі сызықпен тегіс тікбұрышты үлгі (сурет. 3.4).

3.4-сурет. Жарықшаққатөзімділік сипаттамаларынанықтауүшін4-типтіүлгі

3.1-3.4 суреттерде үлгі өлшемдері мен жүктеу схемасының арақатынасы көрсетілген.

Үлгілердің мынадай өлшемдері ұсынылады: I тип-ені b=50 мм кем емес; 2 тип-диаметрі D=12 мм кем емес; 3 тип-қалыңдығы t=20 мм кем емес; 4 тип-қалыңдығы t=10 мм кем емес.

1 және 2 типті үлгілерде бекіту және жүктеу үшін қызмет ететін бөліктердің нысаны мен өлшемдері қармауыштардың конструкциясын таңдағаннан кейін анықталады. H өлшемі үлгіні кесу және бекіту әдісіне байланысты, ол тұтқыштарда жойылмайтындай етіп тағайындалады.

Әр түрлі үлгілердегі инициативті кесу3.5-суреттекөрсетілген. 1 типті үлгілер үшін 1, а; 2,а; 3 түріндегі тіліктер қолданылады (сурет. 3.5), 3 және 4 типті үлгілер үшін 1,б және 2, б түрлері.

3.5-сурет. Әртүрліүлгілердіңкесусхемасы

Қажулық жарықты ойықтың контуры сызықтың үстіне 20-30° бұрышпен қиылысатын түзу арасында болатындай етіп орындалады (1.1-суретті қараңыз.), ал (10-h) айырмашылығы1,5 мм-ден кем емес болуы керек.

1, 3 және 4 типті жазық үлгілердегі қажулық жарықтар R = 0,1 -0,2 циклінің асимметрия коэффициентімен ауыспалы созылу кезінде, ал 2 типті үлгілерде айналмалы иілу кезінде (R = -1) қолданылады. Бұл ретте циклдің ең аз және ең көп күшінің мәнін және циклдар санын тіркейді.

Номиналды кернеу σ0 циклдің максималды күшеюі кезінде 0,5σ0.2 (σ0.2 қажулық жарықтар түсіретін температурада анықталады) аспауы тиіс, ал қажулықжарықтар орындалған кезде жүктеме циклдерінің ұсынылатын саны 5* 104 кем болмауы тиіс.

Ығысулар мен майысуларды өлшеу

К1смасштаб по оси v увеличивают не менее чем в два раза по сравнению с приведенными выше.

При испытании образцов типа 4 номинальные диаметры опорных роликов и центрального нагружающего ножа должны быть равны b/3.

V ығысуларды немесе fмайысуларды өлшеу үшін тензорезисторлы типті екі консольды датчиктер қолданылады. Датчиктердің қармауыш бөліктері, оларды үлгілерде орнату тәсілдері және оларды бекіту аймағындағы датчиктердің элементтерінің өлшемдері 3.6-суретте келтірілген.

1-4 типті үлгілерде ығысу датчиктерін орнатуды жапсырма тірек призмаларының көмегімен жүргізеді (сурет. 3.6, а) немесе үлгілердің бүйірінде жасалған призмалық шығыңқырларда (сурет. 3.6, б).

F типті үлгілер үшін майысудың екі консольдық датчигі тірек призмаларына орнатылады, олардың біреуі жүк тиейтін төсемеге, ал екіншісі сынақ машинасының траверстеріне қатаң бекітілген.

v ығысу немесе fмайысу датчиктері, сондай-ақ Р-v және Р-f диаграммаларын жазуға арналған құрылғылар:

-v немесе f осіне P-V және P-F диаграммаларының сызықтық учаскесінің көлбеу бұрышының тангенсі1-3 шегінде;

- диаграмманың v және f осі бойынша масштабы кемінде 25: 1.

К1с анықтамасы бойынша сынақтар кезінде v осі бойынша масштабты жоғарыда келтірілгендермен салыстырғанда кемінде екі есе ұлғайтады.

4 типті үлгілерді сынау кезінде тірек роликтерінің және орталық жүктеуші пышақтың номиналды диаметрі b/3 ең болуы тиіс.

3.6-сурет. Консольдықдатчиктердімынадайүлгілердеорнату: 1 - үлгі; 2 - жапсырматірекпризмалары; 3 - ығысудатчигі; 4 - тілікжазықтығы; 5-призмалықшегіністер

Бақылау сұрақтары:

1. Жарықшаққа төзімділік деп нені айтамыз ?

2. Жарықшаққа төзімділік қандай сипаттамалармен анықталады?

3. Жарықшаққа төзімділікке сынау үшін сынау машиналарының метрологиялық параметрлері қандай стандартқа сәйкес болуы тиіс?

4. Сынау үшін қажетті максималды күш қандай формулалар бойынша анықтауға болады?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №4

БІР РЕТ СТАТИКАЛЫҚ ЖҮКТЕУ КЕЗІНДЕ МЕТАЛДАРДЫҢ ЖАРЫҚШАҚҚА ТӨЗІМДІЛІГІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: металдардың жарықшаққа төзімділігінің негізгі сипаттамаларымен танысу және бір реттік статестикалық жүктеме кезінде осы сипаттамаларды анықтау

Содержание работы

Минус 269-дан плюс 600°С дейінгі температурада қалыңдығы I мм-ден кем емес үлгілерде бір реттік статикалық қысқа мерзімді жүктеу кезіндегі металдардың жарықшаққа төзімділігінің сипаттамасы МЕСТ25.506-85 бойынша анықталады [9].

Осы мақсатта алдын ала қолданылған қажу жарықтары бар үлгілерді сынайды. Эксперимент жүргізу "жүктеме-ығысу" (P-f) немесе "жүктеме-майысу" (P-v) диаграммаларының жазбасымен сүйемелденеді. Үлгіні жарықтар сызығына қатысты симметриялы жүктеу(I типті жарықтар).

Сынақ нәтижелері бойынша жарық төзімділіктің мынадай негізгі сипаттамаларын анықтайды:

1) күштік — кернеу қарқындылығының критикалық коэффициенттері;

2) деформациялық — δС сызаттарының жоғарғы жағында ашылуы;

3)энергетикалық-JC немесе JIc интегралының сыни мәндері. Металдардың трешиностойкалығы KIc, Кс, KQT, Кс , δС, Jc (JIc) бір немесе бірнеше шамалар бойынша бағаланады. KIc шамасын анықтаудың әдептілік шарттарын орындау кезінде, ол материалдың жарық төзімділігінің негізгі сипаттамасы болып табылады.

Осы стандарт бойынша анықталатын Жарық беріктігінің сипаттамалары басқа механикалық қасиеттермен қатар пайдаланылуы мүмкін:

1) металдар мен қорытпаларды дайындаудың, өңдеудің және сапасын бақылаудың химиялық құрамының, технологиялық процестерінің нұсқаларын салыстыру үшін;

2) машиналар мен конструкциялар үшін оларды таңдауды негіздеу кезінде материалдарды салыстыру;

3) конструкциялардың көтергіш элементтерінің ақауларын, геометриялық нысандарын және пайдалану шарттарын ескере отырып, беріктігіне есептеулер; конструкциялардың авариялары мен қирауының себептерін талдау.

К1с, Кс, KQT, К*с сипаттамаларын анықтау кезінде үлгілерді (I—4 типті) сынауды P-v диаграммаларын тіркей отырып, қиратқанға дейін жүргізеді.

Мұндай диаграммалардың мүмкін төрт негізгі түрі сызбада көрсетілген. 4.1.

4.1-сурет. Диаграмма түрлері

1. I түрдегіДиаграммабиіктігі (Снүктесі) диаграмманыңбастапқысызықтықучаскесінеқатыстыОАкөлбеубұрышыныңтангенсінен 5% кемтангенсіабұрышыменА5 бұрышымен V (немесе F) осінекөлбеутікоськеқарайорналасуыменсипатталады. Үлгініңбұзылуыснүктесіндеорыналады.

2. II түрдиаграммасытікосьтіңсолжағындаорналасқанжергіліктіжүктемемаксимумының (D нүктесі) болуыменсипатталады. Үлгініңбұзылуытікосьтіңсолжағындаорналасқан, α30 бұрышында V (немесе F) осінекөлбеу, тангенсжанамаОАкөлбеубұрышыныңтангенсінен (αбұрышынан) 30% - ғаазболады.

3. III түрдиаграммасытүзу OG солғажататынүлгініңбұзылуынасәйкескелетінжүктемемаксимумының (Снүктесі) болуыменсипатталады.

4. IV түрдегі Диаграмма С нүктесінде максималды жүктемемен қисық болып табылады . Үлгінің бұзылуы с нүктесінің оң жағында орналасқан F нүктесінде орын алады.

Материалдардың жарықтық төзімділігінің сипаттамасы диаграмманың әртүрлі типтеріндегі қисық q, d және C тән нүктелеріне сәйкес келетін PQ, PD немесе PC Күштері бойынша анықталады (4.1-суретті қараңыз).

Кернеудің қарқындылық коэффициенттеріне арналған формулалар

P-v диаграммаларынан алынған PQ, PD және PC жүктемелерін 2.1-суретте көрсетілген осы диаграммалардың тән типтеріне бағдарлай отырып анықтайды. PQ күші есептік ретінде қабылданады.

I түрдегі диаграмма үшін PQ= PC қабылданады; II түрдегі диаграмма үшін PQ = PD; III және IV түрдегі диаграмма үшін PQ жүктемелері диаграмманың бес пайыздық секіру нүктесімен қиылысу нүктесінде анықталады.

PQ мәндері бойынша К (кј) қарқындылық коэффициенттері үшін формулалар бойынша KQ кернеу қарқындылығының қосымша коэффициенттерін есептейді):

1) 1типті үлгілер үшін: 0,3b<2l<0.5b

KQ=PQtb∙Y1,(4.1)

гдеYt = 1 + 2.3082lb+2.439(2l/b)2.

2) 2типті үлгілер үшін:0.6D<d<0.7D и 2s<0.08

KQ=PQD32∙Y2'+Y2'',(4.2)

мұндаY2' = 6.531- 1.8167dD+0.9167(d/D)2, Y2''=3.12sd

3) 3типті үлгілер үшін:  0.45b<l<0.55b

KQ=PQtb∙Y3,(4.2)

мұндаY3 =13.741-3.38lb+5.572(l/b)2.

4) 4типті үлгілер үшін: 0,45b<l<0.55b

KQ=PQ∙lt∙b32∙Y4,  (4.4)

мұндаY3 =3.4941+3.396lb+5.939(l/b)2.

Y1, Y'2, Y"2, Y3, Y4функцияларының мәні 4.1-4.3 кестелерде берілген

4.1 кесте1типті үлгілер үшінY1түзету функцияларыныңмәндері

| 2 l/b | Y1 | 2 l/b | Y1 | 2 l/b | Y1 | 2 l/b | Y1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.3 | 0.727 | 0.35 | 0.8 | 0.4 | 0.879 | 0.45 | 0.962 |
| 0.305 | 0.734 | 0.355 | 0.808 | 0.405 | 0.887 | 0.455 | 0.971 |
| 0.310 | 0.741 | 0.360 | 0.816 | 0.410 | 0.895 | 0.46 | 0.980 |
| 0.315 | 0.748 | 0.365 | 0.824 | 0.415 | 0.904 | 0.465 | 0.988 |
| 0.32 | 0.756 | 0.37 | 0.832 | 0.42 | 0.912 | 0.47 | 0.997 |
| 0.325 | 0.763 | 0.375 | 0.839 | 0.43 | 0.928 | 0.480 | 1.014 |
| 0.335 | 0.778 | 0.385 | 0.855 | 0.435 | 0.937 | 0.485 | 1.024 |
| 0.34 | 0.785 | 0.39 | 0.863 | 0.44 | 0.945 | 0.49 | 1.032 |
| 0.345 | 0.793 | 0.395 | 0.871 | 0.954 | 0.495 | 0.495 | 1.041 |
|  |  |  |  |  |  | 0.5 | 1.05 |

4. 2кесте2типті үлгілер үшінY'2, Y"2түзету функцияларының мәндері

| d/D | Y'2 | d/D | Y'2 | 2 s/d | Y"2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,600 | 1,57 | 0,650 | 1,35 | 0 | 0 |
| 0,605 | 1,54 | 0,655 | 1,33 | 0,01 | 0,03 |
| 0,610 | 1,52 | 0,660 | 1,31 | 0,02 | 0,06 |
| 0,615 | 1,50 | 0,665 | 1,29 | 0,03 | 0,09 |
| 0,620 | 1,47 | 0,670 | 1,27 | 0,04 | 0,12 |
| 0,625 | 1,45 | 0,675 | 1,25 | 0,05 | 0,16 |
| 0,630 | 1,43 | 0,680 | 1,23 | 0,06 | 0,19 |
| 0,635 | 1,41 | 0,685 | 1,21 | 0,07 | 0,22 |
| 0,640 | 1,39 | 0,690 | 1,19 | 0,08 | 0,25 |
| 0,645 | 1,37 | 0,695 | 1,17 |  |  |
|  |  | 0,700 | 1,16 |  |  |

4.3 кесте3 және 4типті үлгілер үшінY'2, Y"2түзету функцияларының мәндері

| l/b | Y3 | Y4 | l/b | Y3 | Y4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.450 | 8,34 | 2,29 | 0,500 | 9,66 | 2,66 |
| 0.455 | 8,46 | 2,32 | 0,505 | 9,81 | 2,70 |
| 0,460 | 8,58 | 2,35 | 0,510 | 9,97 | 2,75 |
| 0,465 | 8,70 | 2,39 | 0,515 | 10,13 | 2,79 |
| 0,470 | 8,82 | 2,42 | 0,520 | 10,29 | 2,84 |
| 0,475 | 8,95 | 2,46 | 0,525 | 10,46 | 2,89 |
| 0,480 | 9,09 | 2,50 | 0,530 | 10,63 | 2,94 |
| 0.485 | 9,22 | 2,54 | 0,535 | 10,81 | 2,99 |
| 0,490 | 9,37 | 2,58 | 0,540 | 10,99 | 3,04 |
| 0,495 | 9.51 | 2,62 | 0,545 | 11,17 | 3,09 |
|  |  |  | 0,550 | 11,36 | 3,14 |

Сынақ нәтижелері

Жарықтың ұзындығын өлшеу. 1, 3, 4 типті жазық үлгілерде l ұзындығын бүйір беттерін қоспағанда, үлгінің қалыңдығы бойынша тең аралықтар арқылы орналасқан шаршаңқы (бастапқы) жарықтар контурындағы (фронтындағы) кемінде үш нүктеден орташа арифметикалық ретінде есептейді (сурет. 4.2, а).

2 типті үлгіде көлденең қима орталықтары мен үлгінің статикалық доломасы арасындағы s қашықтығын, сондай-ақ DX, D2 өзара перпендикулярлы екі бағыттардағы шаршаңқы жарықтар контурының диаметрлерін өлшейді және олардың орташа мәнін d есептейді (сурет. 4.2, б).

Статикалық (баяу) өскін а сызаттарының бүйір беттерін қоспағанда, үлгінің қалыңдығы бойынша тең аралықта орналасқан, өскен сызаттар контурында кемінде бес нүктеден кем емес орташа арифметикалық өлшеу ретінде есептеледі.

4.2-суретСыну схемалары: А — 1, 3 және 4 Б типті жазық үлгілер — 2 типті цилиндрлік үлгі (1 — кесу шекарасы, 2-қажу жарықшасының контуры; 3-статикалық долом)

Бірінші формулалар бойынша KQ көмекші коэффициентін (2.1— 2.4) есептейміз. олар PQ күшін ауыстырады .

Алынған KQ шамасы тегіс үлгілер үшін К1с бұзылу тұтқырлығына тең, егер дұрыстық (сенімділік) шарттары қанағаттандырылады. Бұл шарттар мынадай: Рс< 1,1 PQ сақталуы тиіс және бір мезгілде шойын үшін қосымша 2,5 коэффициенті 0,6-ға ауыстырылады

немесеt≥2,5KQσ0.2и t-tct∙100%≤1.5%,               (4.5)

немесеVc<1.2VQ.

Цилиндрлік үлгілер үшін сенімділік шарттары ұқсас, бірақ бірінші қосымша шарт түрінде жазылады:

D≥2.3KQσ0.2и d≥1.6KQσ0.22,               (4.6)

Сенімділік шарттары жарықтың шыңының алдында пластикалық аймақтың өлшемдерін шектейді. Бұл сынған кезде үлгінің нәзік күйіне сенімділік үшін қажет. Сонда К1с бұзылуының тұтқырлығы үлгіде де, бөлшектерде де бірдей материалдың қасиеті бар деп санауға болады.

Егер К:с анықтауының дәйектілік шарттары қанағаттандырылмаса, онда қалыңдықтағы үлгілерді сынау керек. Егер бұл мүмкін болмаса, онда KQ шамасымен шектелуге немесе одан әрі келтірілген басқа коэффициенттерді пайдалануға тура келеді.

К:с мәндері (4.1-4.4) формулалар бойынша есептеледі, бірақ PQ Рс ауыстырумен. Алынған KQ мәндері дұрыстығын тексермей с-ға тең қабылданады. Анықтау бойынша бұл шама 1/b = 0,5 (үлгі сызбасына сәйкес) кезінде 1с сызаттылық шегі бар.

Q нүктесіне сәйкес келетін нетто-кернеу σс0 формулалар бойынша әртүрлі үлгідегі үлгілер үшін есептеледі:

1)1типті үлгілер үшін:σс0= PQb-2lt;

2) 2типті үлгілер үшін:σс0= 4PQπd2;

3) 3типті үлгілер үшін:σс0= PQb-2lt1+3b+lb-l;

4) 4типті үлгілер үшінσс0= 6PQbb-l2t;

Есептеу Кот, кезінде σс0 аз 0,8σ02 жүргізеді формулалар бойынша (2.1-2.4) ауыстырумен PQ Рс.

(2.1-2.4) формуласында К1с, К*с, Кс есептеу кезінде жоғарыда көрсетілгендей үлгінің сынығында өлшенген бастапқы тозаң жарығының ұзындығын қояды.

Есептеу Кот кезінде σс0 аз 0,8σ02 жүргізеді формулалар бойынша (2.1-2.4) бойынша күшінде PQ. Бұл формулаларға жарықтың ұзындығын Ирвиннің пластикалық түзетуін ескере отырып қояды

lT=l+1γπKQσ0.22,                             (4.7)

мұнда γ = 210t*+1.8 t* кезінде 103тен20*103ге дейін , және γ = 6 кезінде , t* 20*103-тен көп. Мұнда t* метрмен көрсетілген қалыңдыққа тең өлшемсіз cан.

γ коэффициенті жазық кернеулі күйден жазық деформацияға көшуді ескереді.

Жарықтар шыңының ашылуы

Сызаттардың пластикалық ашылуының шамасын δс нүктелері үшін формулалар бойынша I-IV түрдегі P-v диаграммалары есептеледі:

1)	1 және 2типті үлгілер үшін

δc=Kc*21-μ22σ0.2E+vpC;                                          (4.8)

2)	3типті үлгілер үшін

δc=Kc*21-μ22σ0.2E+b-l3z+1.75b+2l∙vpC;                              (4.9)

3)	4типті үлгілер үшін

δc=Kc*21-μ22σ0.2E+b-lz+0.4b+0.6l∙vpC;                              (4.10)

мұндаKc*2мұнда l жоғарыда көрсетілгендей есептеледі, aл vpC алынған P-v диаграммаларынан графикалық түрде орналасқан.

vpC шамасының мәні келесідей анықталады. P-v диаграммасында С нүктесінен диаграмманың бастапқы сызықтық учаскесіне параллель, v осімен қиылысқанға дейін тура жүргізіледі . Қиылысу нүктесінің абсциссасы vpC шамасы бар. Z-3 немесе 4 типті үлгілердің шеткі беті мен жапсырма тірек призмаларының жиектері арасындағы қашықтық. Бұл формулаларда бірінші қосылыс-жарықтың жоғарғы жағында жергілікті пластикалық ағыстан, ал екіншісі-үлгінің бір жартысын тұтас, екіншісіне қарағанда, қиманың таза ортасында шамамен жатқан бұрылыс орталығының айналасында бұрылудан басталады.

Критикалық инвариантты J-интеграл

Бұл сынақ 3 немесе 4 үлгілерінде жүргізіледі. Бірінші үлгі қирауға дейін жеткізіледі, бұл ретте алынған диаграмманың қандай түріне жататынын табады. Егер деформация диаграммасының I түрі болса, онда J-интегралдың сыни мәні формула бойынша есептеледі:

Jc= 1-μ2(Kc*)2E+ApC(b-l)t∙Kk', (4.11)

мұндаК*сжоғарыда көрсетілгендей есептеледі; АрС — сызаттардың өсуі басталған сәтте P-v диаграммасының астындағы ауданның пластикалық бөлігіне сәйкес келетін жұмыс, бұл болжам бойынша С нүктесіне сәйкес келеді (сурет. 4.3); l - жарықтың бастапқы ұзындығы.

"Р - v" немесе "р –F" диаграммаларының астындағы ауданды анықтау үшін диаграмманың С нүктесінен диаграмманың бастапқы сызықтық учаскесіне параллель тік жүргізу керек.

4.3-сурет. P-v немесеР –f диаграммасыныңштрихталғанаймағыбойыншажұмыстыесептеусхемасы :

а, б, в - тиісінше I, II, III типті диаграммалар; O-түсіру кезінде

үлгідегі

(4.12) формуладағы K және k мәндері келесідей есептеледі:

1)	3 типті үлгілер үшінкелесі формула бойынша

К=2+ 0.522 •b-lb; к= 1 +rvl+0.1(b-l); rv = 0.25Ь + z;     (4.12)

2)	4типті үлгілер үшін K=2, k=1 деп қабылдаймыз.

Егер II және III түрдегі бастапқы диаграммалар кезінде басқа үлгіні қайта сынау 0,9 Vc-дан vc-ға дейінгі шектерде ығысу кезінде орын алса, онда осы соңғы үлгінің Јс шамасы да формула бойынша есептеледі (4.12).

II, III немесе IV түрдегі диаграмма жағдайында жарықтар әдетте с нүктесінің алдында өседі.

Тұтқыр бұзылу кезінде IV түрдегі диаграмма тән. Диаграммада сызаттар өсуінің басталуы белгісіз, және бұл сәтті (диаграммадағы нүкте) өскіндерді өлшеу негізінде бірнеше үлгілерде (мысалы, бес-жеті бірдей үлгілер) анықтауға тура келеді, өйткені жарықшақтар бастағаннан кейін күштің өсуімен және жүктеменің максимумынан кейін де баяу өседі. Бұл ретте диаграмманың әрбір нүктесіне өсіп келе жатқан жарықтың ұзындығы сәйкес келеді, сондықтан бірнеше үлгі қажет. Олардың біреуі С нүктесінен тыс күшке дейін (максимум күш), қалғандары С нүктесі алдындағы әр түрлі нүктелердің күштеріне дейін жүктейді,бұл ретте үлгілер әлі бұзылмаған. Содан кейін барлық осы үлгілер түсіріледі және сынақ машинасынан алынады. Барлық үлгілерде сызаттар әртүрлі ұзындыққа ие. Одан кейін үлгілер сынған кезде жарықтың қалай өскенін көру үшін сынған. Бұған дейін жарықты бояу керек (әйтпесе сынықта көрінбейді). Үлгіні 300 °С дейін қыздыруға болады, содан кейін жоғарыда көрсетілгендей әрбір үлгі үшін Δl сызаттарының өскіндерін сындырып, өлшеуге болады. Әрбір үлгі үшін Ji есептеп, Δl-ге Ji тәуелділігін құру керек, ол өседі (бұл JR қисығы болады). Нөлдік жасөспірімдерге Jr-қисық экстраполяциясы JC бұзылуының жасанды серпімді тұтқырлығын береді.

Жарықтың пластикалық ағымнан ашылуы нәтижесінде төбеде жарықтың ұзындығының жалған ұлғаюының әсері пайда болады (материалдың дененің ішіне пластикалық тартылуы салдарынан). Бұл пластикалық кептелуді есептеу үшін теңдеу бойынша координаттардың басынан сызық жүргізіледі::

J = (σ0.2+ σв)Δlқалыңдығы 30 мм-ден көп емес болмағанда;

J = (σ0.2+ σв)Δl /2 қалыңдығы30 мм-ден көп болғанда.

JR-ның тұйықталу сызығымен қиылысу нүктесі және Jc шамасын береді (сурет. 4.4). Егер сенімділік шарттары орындалса, Jc шамасы тең:

4.4-сурет.J-ді есептеу үшінJ - Δlдиаграммасы(есептелген нүктелер-түзетілген мәндер J)

JIс бұзылуының серпімділік тұтқырлығы КIc, тегіс деформация кезіндегі бұзылудың тұтқырлығына ұқсас және МЕСТ 25.506-85 сәйкес оларды мынадай формула бойынша өзара қайта есептеуге рұқсат етіледі:

Jc= 1-μ2E(KIC)2,                             (4.13)

Бақылау сұрақтары:

1.Бір реттік статикалық қысқа мерзімді жүктеу кезінде металдардың жарықшаққа төзімділігін қандай стандарт бойынша анықтайды ?

2.Эксперимент жүргізу диаграммалардың қандай жазбаларымен сүйемелденеді ?

3. Жазық және цилиндрлік үлгілердің сыну схемасын сипаттаңыз?

4. 3 және 4 типті үлгілерде қандай сынақ жүргізіледі?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №5.

ЖАРЫҚШАҚТЫҚ ШЕГІН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: металдардың жарықшақтық шегімен танысу және сынау жағдайында металдардың жарықшақтық шегінің анықтау.

Жұмыстың мазмұны

1С жарылуға төзімділіктің шегі — жарықтың осы ұзындығы L болатын үлгімен шыдайтын Рс ең жоғары жүктемесі кезінде анықталған кернеу қарқындылығының критикалық шартты коэффициенті К*с болып табылатын жарықтың таралуына материалдың кедергісінің сандық өлшемі.

Жарықшаққа төзімділіктің шегі МЕСТ 25.506-85 [9] сәйкес әртүрлі жарықшақтар ұзындықтары бар жазық үлгілер сериясын созуға сынаумен анықталады.

Үлгілер 0 < l/b < 0,6 диапазонында әртүрлі ұзындықтағы жарықтары бар дайындалады . Жарықтың нақты ұзындығы бар әрбір үлгі үшін жарықтың төзімділік шегі алынады. 1,4 және 5 үлгілерінің үлгілері мүмкін (3.1суретті қараңыз.).

Әрбір сынақта (жарықтың әртүрлі ұзындығы бар үлгілерде) кернеудің қарқындылық коэффициенті үшін формула бойынша 1С сызатқа төзімділігінің шегі есептелетін Рс бұзу жүктемесі ғана тіркеледі. Сызаттардың ашылуын өлшеуге және P-v диаграммасын құруға арналған жабдық қажет емес.

5үлгі үшін формуланы келтіреміз:

lc=Pc∙l12t∙bY'5,                             (5.1)

Мұнда Y'5=1.99-0.41 (l/b)+18.7(l/b)2-38.48(l/b)3+53. 85(l/b)4.

Рс Күштері бойынша, сызаттардың әртүрлі ұзындықтары бар және оларсыз үлгілер үшін (1=0) 5 типті үлгі үшін ac номиналдық бұзу кернеуін мына формула бойынша анықтайды:

σc=Pct∙b,                             (5.2)

L = 0 кезінде ас орнына берілген температура мен осы жүктеме схемасы кезінде ав уақытша кедергісін МЕСТ: МЕСТ 1497-73, МЕСТ 9651-73, МЕСТ 11150-75, МЕСТ 22706-77 сәйкес пайдалануға болады.

5.1-сурет . 5 типтіүлгісхемасы: b > 5t, L > 2b, h ~ 0,1 b; L-қармауыштардабекітуүшінқызметететінүлгібөліктеріарасындағықашықтық

Сынау нәтижелері

Сынақ нәтижелері кесте түрінде ұсынылады (кесте. 5.1) Microsoft Excel-де терілген.

5.1-кесте әртүрлі сызаттар ұзындығы үшін қиратушы кернеулер мен сызаттарға төзімділіктің шегі

| l/b | 0 | 0.1 | 0. 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| σc, МПа |  |  |  |  |  |  |  |
| Ic, МПам |  |  |  |  |  |  |  |

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №6.

ЦИКЛДІК ЖҮКТЕУ КЕЗІНДЕ ЖАРЫҚШАҚҚА ТӨЗІМДІЛІКТІҢ СИПАТТАМАЛАРЫН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: циклдік жүктеме кезінде металдардың жарықтық төзімділігімен танысу және трешинаның өсуін экпериментальды зерттеу

Жұмыстың мазмұны

Сызаттардың өсу жылдамдығы және циклдік жүктеме кезінде сызаттардың дамуына Материал кедергісінің сипаттамалары сызықтық механиканың бұзылу жағдайында анықталады.

Демек, жарықтың жоғарғы жағындағы кернеулі-деформацияланған жағдай кернеудің қарқындылық коэффициентімен сипатталады.

Циклдік жүктеме кезінде металдардың жарықтық төзімділігінің сипаттамасын анықтау (механикалық қасиеттерінің басқа сипаттамаларымен қатар [10] ) :

1) жарықтың дамуына материалдың қарсыласуы және оған әртүрлі металлургиялық, технологиялық және пайдалану факторларының әсерін анықтау үшін;

2) машиналар мен конструкциялар үшін оларды таңдауды негіздеу кезінде материалдарды салыстыру;

3) материалдардың сапасын бақылау;

4) конструкция элементтерінің ақаулары мен кернеулі жай-күйі туралы деректер негізінде ұзақ уақытқа жарамдылығын бағалау;

5) бұзылмайтын бақылау және конструкциялардың бұзылу себептерін талдау өлшемдерін белгілеу.

Сынақ нәтижелері

Сынақтар l өсіп келе жатқан жарықтың ұзындығын және N жүктеу циклдарының санын дәйекті өлшеуден (жүктеме циклінің берілген параметрлері кезінде) тұрады.

Осы деректер бойынша сызаттар ұзындығының жүктеме циклдерінің санына тәуелділігін құруға болады.

Бұдан әрі V =Δl/ΔN қатынасы түрінде жарықшақтың өсу жылдамдығын бір циклде жарықшақтың ұзындығының орташа өсуі ретінде есептейді. Барлық жерде V жазады.

Содан кейін жарықтың өсу жылдамдығының оның шыңындағы кернеулі-деформацияланған жағдайды сипаттайтын шамаға тәуелділігін анықтайды. Әдетте бұл рөлде кернеудің қарқындылық коэффициенті бар.

Алынған тәуелділік осы тәуелділіктің параметрлерін анықтау үшін қызмет етеді-қарапайым мерзімді заң бойынша циклдік жүктеме кезінде материалдың жарықшағының (жарықшаққа төзімділігі) дамуына кедергі сипаттамасын.

Кернеулердің қарқындылық коэффициенті К сызаттардың шыңындағы пластикалық аймақтың өлшемі шамамен сызаттардың ұзындығына аз болғанда (және оның шыңынан үлгінің шетіне дейінгі қашықтық) қолданылады.

Сызаттардың өсу жылдамдығының Ктах циклінің кернеу қарқындылығының ең жоғары коэффициентінен немесе ΔК = Kmax (l -R) - шаршаңқы бұзылу диаграммасы деп аталады (циклдік жарықшақтық диаграмма).

Бір циклдағы кернеу қарқындылығы коэффициентінің өзгеруі кернеудің ауытқуымен анықталады (ол тұрақты), ал цикл саны бар сызаттардың өсуі кернеу қарқындылығы коэффициентінің өсуіне әкеледі.

Циклдік жарықшаққа төзімділіктің диаграммасы Қос логарифмдік координаттарда құрылады.

Әдетте S-тәрізді түрі бар (күріш. 4.1) және екі қисық сызықты учаскеден (әдетте V<10 м/цикл) және жоғары (әдетте V>106 м/цикл) сызаттардың өсу жылдамдығынан, сондай-ақ аппроксимацияланатын түзу орташа учаскеден тұрады.

6.1-сурет. Шаршаудиаграммасыныңсхемалықбейнесі

R циклінің асимметрия коэффициенті тұрақты болғандықтан, ΔК және Kmax базасында құрылған шаршау диаграммалары тек абсцисс осі бойынша масштабпен тең және ерекшеленеді және lg (l - R) бойымен бір-біріне қатысты ығыстырылған.

Қажулық бұзылу диаграммасы циклдық жүктеме кезінде материалдың жарықшағының дамуына кедергі туралы ақпарат береді. Ол бойынша материалдың шаршаңқы жарықшаққа төзімділігінің мынадай негізгі сипаттамаларын белгілейді:

- Kth кернеу қарқындылығының шекті коэффициенті-цикл кернеулерінің қарқындылық коэффициентінің ең үлкен мәні, бұл кезде сызат циклдердің берілген саны бойында дамымайды;

- кернеу қарқындылығының сыни коэффициенті (бұзылудың циклдік тұтқырлығы) KFC — үлгі үлесімен басталатын цикл кернеулерінің қарқындылығының ең үлкен коэффициенті;

- К* және n- қажулық диаграммасының орташа бөлігін аппроксимациялайтын тәуелділік параметрлері:

v=10-7KmaxK*(6.1)

(6.1) формуласын Парис формуласы түрінде келтіруге болады:

v=CKmaxn,	(6.2)

Мұнда С мәні n и К мәндерімен мінездемелерімен байланысты формула:

С = 10-7К*-nПам-nмцикл. ,                      (6.3)

Жарықтың дамуына кедергінің салыстырмалы сипаттамасы ұзақуақыттылық диаграммасы болуы мүмкін. Бұл циклдердің қиратушы санының бастапқы (l=l0 кезінде) цикл кернеулерінің қарқындылық коэффициентінен К0mах. тәуелділігін білдіреді. Әр түрлі мәндер l0 жарықтың бастапқы ұзындығы кезінде циклдің максималды жүктемесінің өзгеруіне жетеді

Статикалық сипаттамаларды анықтау үшін үлгілерді пайдалануға болады. Жарықтың ұзындығын өлшеу үшін кез келген әдісті қолдануға болады. Жарықтың ұзындығын өлшеудің келесі әдістері белгілі: визуалды, әртүрлілік, электрлік потенциалдар, механикалық икемділік, тізбекті жарылу датчиктері, токты-құйынды, ультрадыбыстық, акустикалық эмиссия және т.б. катетометр немесе алдын ала түсірілген белгілерге қатысты үлгінің бетіндегі жарықтың ұшының қалпын бекітетін жылжымалы микроскоптың көмегімен 10-40 есе ұлғайту кезіндегі визуалды әдіс. Әдетте эксперимент асимметрия коэффициенті К=0-0,1, жүктеу жиілігі f= 10-20 Гц, синусоидальды цикл түрінде және 17 - 23 °С температурада жүргізіледі.

Егер өтпелі сызаты бар үлгінің қалыңдығы 0,15 b артық болса, онда сызат ұзындығын үлгінің екі жағынан өлшейді. Орталық жарықтары бар үлгілерде жарықтың екі жартысы өлшенеді. Екі жағдайда да жарықтың ұзындығын барлық өлшеулердің орташа арифметикалық мәні ретінде анықтайды. Жазық үлгілерді сынау процесінде, егер ол үлгінің жылтыратылған бетінде көрінсе, жарықтың жоғарғы жағында пластикалық аймақтың пайда болуы мен дамуын бақылайды. Бұл ретте оның ең үлкен мөлшері жарықтың 0,1 ұзындығына және үлгінің шетінен жарықтың жоғарғы биіктігінің 0,1 қашықтығына тең мәнге жеткен сәтті көрсетеді. Бұдан басқа, циклдің ең жоғары жүктемесіне сәйкес келетін үлгідегі номиналды нетто-кернеу ағымдылық шегінен 80% - дан аспауы тиіс. Осы талаптар бұзылған кезде алынған кернеулердің қарқындылық коэффициенттері шартты болып табылады және сызатқа төзімділіктің сипаттамаларын анықтау кезінде қолданылмайды.

KTH кернеулерінің қарқындылық шектік коэффициентін анықтау үшін циклдің ең үлкен жүктемесін төмендетеді және оның мәнін табады, онда жарық циклдердің берілген саны бойында өспейді. Kfc бұзылуының циклдық тұтқырлығын анықтау үшін кернеу қарқындылығының ұлғаю коэффициентімен Kmax циклі сынақ жүргізеді, үлгі доломының басына сәйкес келетін сызаттардың жүктемесі мен ұзындығын белгілейді.

Сызаттардың өсу жылдамдығының мәндері оларды есептеу әдісіне байланысты екенін ескеріңіз.

Сызаттардың өсу жылдамдығын келесі ара қатынас бойынша анықтауға болады

vi=li+1-liNi+1-Ni,                                 (6.4)

жарықтың орташа ұзындығына сәйкес келетін нүктеде (li+1+li)/2.

Сондай-ақ сызаттардың өсу жылдамдығын графикалық дифференциялаумен анықтауға болады, ол үшін циклдар санының функциясында сызаттардың өсу кестесін пайдаланады. Графикте жарықтар ұзындығының белгілі аралықтары арқылы li ординаттары бар нүктелерді белгілейді және оларға қатысты, көлбеу бұрышының тангенсін (абсцисс N осіне ) берілген масштабта жарықтың өсу жылдамдығына тең жүргізеді.

Белгілі жүктеме және жарықтың ұзындығы бойынша жарықтың әрбір өсу жылдамдығы үшін белгілі формулалардың көмегімен кернеудің қарқындылық коэффициентінің ең үлкен мәнін немесе шамасын анықтайды. Алынған жылдамдық және оларға сәйкес кернеу қарқындылығы коэффициентінің құлашы шаршау қисық — диаграммасын (логарифмдік шкалаларда) құруға мүмкіндік береді. Абсцисс осі бойынша диаграмманың масштабын (lg Kmax немесе lg ΔT осі ) ординат осіне қарағанда 3-3,5 есе көп таңдау ұсынылады (lg v осі ).

Бақылау сұрақтары:

1. Циклдік жүктеме кезінде жарықтардың дамуы қандай жағдайларда анықталады?

2. Циклдік жүктеме кезінде металдардың жарықтық төзімділігінің сипаттамаларын анықтау не үшін қолданылуы мүмкін?

3. Циклдік жарықтық төзімділік диаграммасын сипаттаңыз

4. Қажулық үшін Пирес формуласы ?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС№7.

ТЕМПЕРАТУРАЛЫҚ ЖЫЛЖЫҒЫШТЫҚ КЕЗІНДЕ МЕТАЛДАРДЫҢ ЖАРЫҚ БЕРІКТІГІНІҢ СИПАТТАМАЛАРЫН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: температураның жылжуы кезінде металдардың жарықтық төзімділігімен танысу және температураның тегістелуінен кейін тиелген үлгілерді эксперименталды сынау

Жұмыстың мазмұны

Материалдар мен олардың дәнекерленген қосылыстарының сырғымасы кезінде жарық беріктігінің сипаттамаларын екі түрді жүктеу жағдайында анықтайды:

1) деформацияның тұрақты жылдамдығымен (жүктеу);

2) тұрақты жүктемемен.

МЕМСТ 25.506-85 бойынша олардың базалық статикалық аналогтарына сәйкес келетін сызаттарға төзімділіктің мынадай негізгі сипаттамалары анықталады:

-δС сызаттарының жоғарғы жағында ашу;

-  берілген температуралық-уақыт аралығындағы δС минималды мәні

-  К1с кернеу қарқындылығының сыни коэффициенті ;

-  JC интегралының сыни мәні;

- JC берілген температура-уақыт аралығында. δС және Jc сипатының температуралық-уақыттық тәуелділігіне байланысты материалдарды шартты түрде үш санатқа бөлу керек:

1) сызатқа төзімді берік;

2) жарық төзімді тұрақты;

3) айқаспайтын нығыздалатын.

Жарықшаққа төзімді беріктенетін-сынау уақыты мен температураның ұлғаюымен, сондай-ақ δС, Klc, Jcмәндерінің деформация жылдамдығының азаюымен өсетін материалдар.

Жарықшаққа төзімді тұрақты-сынау уақыты, температура ұлғайған және деформация жылдамдығы азайған кезде δС, Klc, Jcмәндері өзгермейтін материалдар.

Жарықшаққа төзімдіемес- сынау уақыты мен температура ұлғайған кезде, сондай-ақ δС мәнінің деформация жылдамдығы азайған кезде және Jc азаяды.

f-дағы ығысуларды немесе vмайысуларды өлшеу үшін қыздыру құрылғысының аймағынан тыс құрылғылардың тіректеріне Орнатылатын ығысу датчиктері қолданылады.

Сынақ жүргізу

Үлгіде жарықтар жағалауының ығысуын өлшеуге арналған құрылғылар орнатылады.

Үлгі қыздырғыш құрылғы мен үлгінің температурасы тураланғаннан кейін жүктеледі.

Тұрақты деформация жылдамдығымен сынау кезінде үлгілердің деформация жылдамдығын 10-10-4 мм/сағ аралығында таңдайды.

Деформация жылдамдығын белгілі бір өнімде орташа жылжу жылдамдығына сәйкес таңдау ұсынылады.

Сынақтар нәтижесінде P-V және P-F диаграммалары жазылады.

Сынаудан кейін үлгіні түсіреді және құрылғылардан босатады. Содан кейін үлгіні сұйық азотта салқындатады және құяды.

Δl жарықтар фронтының бойымен тең қашықтықтағы орташа үш өлшем ретінде.

Әртүрлі деформация жылдамдықтарымен сынау кезінде P-V және P-F(изотах) қисықтар сериясын аламыз, берілген деформация жылдамдығына жауап беретінu (сурет. 5.1, а).

Бұл қисықтар изохрондық қисықтарға қайта салынады (сурет. 5.1.1, б), берілген жүктеме ұзақтығына жауап беретін τ, τ = f/u қатынасынан анықталады .

7.1-сурет. Сызаттаржағалауының "жүктеме - жылжуы" диаграммасы; а-изотахи; б-изохрондар

Тұрақтыжүктемекезіндеүлгілердісынаутәртібімынадай: жүктеуқұрылғысыныңқармауыштарындаорнатылғанүлгіберілгентемпературағажеткенненкейінтаңдапалынғанжүктемегедейінжүктеледіжәне v-τдиаграммаларынжазужүйесінқосады.

τсынаудыңберілгенұзақтығынемесесынықбойыншаүлгініңбұзылуыаяқталғаннанкейінжарықтыңфронтбойыменбірдейарақашықтықта l жарықтыңбастапқыұзындығынжәнеүшөлшемніңорташасыретіндеΔl оныңөсіпкележатқаншамасынөлшейді.

Сынақ нәтижелері

Тұрақты деформация жылдамдығымен сынау нәтижесінде u1 , u2 u3... изотахтардеформациялаудың берілген жылдамдығы үшін P-v немесе P-f қисықтарын жасайды. (суретті қараңыз. 5.1, а). Жылжымалылық әсерлері өте жоғары жылдамдықтан өздерін көрсете алмайды, сондықтан эксперимент нәтижелері әдеттегі қысқа уақытқа сәйкес келеді. Жылдамдық неғұрлым аз болса, соғұрлым жылжымалылық және P-v қисығы тегіс болады. Әрі қарай P-v және P-f қисықтарын изохрондарға қайта құру керек (суретті қараңыз. 5.1, б) осы уақыт үшін τ = f / u.

Мысалы, жүктеудің берілген ұзақтығы үшінτ1=v1u1=v2u2=v3u3=…қисықтан бұл шамалардың қатынасы τ1 тең болатындай v1табады, содан кейін қисықтан u2 кезінде шамалардың екінші жұбының қатынасы да τ1 тең болатындай осындай v2 табады, ,сол сияқты шамалардың үшінші жұбы үшін және одан кейінгі шамаларды жасайды.

Алынған P-v қисықтары жарықшаққа тұрақтылығының сипаттамасын анықтау үшін қысқа мерзімді жүктеу кезіндегі сияқты өңделеді.

Сонымен қатар, осы жұмыстың кіріспе бөлімінде көрсетілген сипаттамаларды алуға болады, бұл барлық берілген температуралар үшін қайталанады.

Жарықшаққа төзімділіктің алынған сипаттамаларын деформация жылдамдығы және температура функциялары түрінде (логарифмдік шкалаларда) бейнелеуге және олардың ең аз мәнін табуға болады, оны кейін конструкцияны есептеуде пайдалануға болады.

Тұрақты жүктемемен сынау нәтижесінде v-т қисықтарын анықтайды (сурет. 7.2). V-т қисықтарында сызаттар өсуінің басталу сәтін (С нүктесі) анықтайды.

1 және 2 типті v-т қисықтары үшін С нүктесі үлгінің толық бұзылу сәтіне жауап береді (сурет. 7.2, а, б): 3 типті-диаграммада секіру сәтіне жауап береді (сурет. 7.2, в).

Рис. 7.2. Тұрақты жүктемемен сынау кезіндегі жарықтық төзімділіктің бастапқы қисық типтері. Бұл диаграммалардың төрт түрі қысқа мерзімді сынақтар кезінде диаграммалардың төрт түріне сәйкес келеді

4 типті диаграмма үшін (сурет. 7.2, г) С нүктесі бір Р жүктемесі кезінде үлгілер сериясын сынауды өңдеу жолымен анықталады. Δl = 0 шартына жауап беретін τ уақыты, С және сәйкесінше vc нүктесін анықтайтын τс үшін қабылданады

Сынақ жүргізу шарттарына әсер етпейтін кез келген әдісті пайдалану арқылы С нүктесін анықтауға жол беріледі. Бұл ретте жарықтың өсуін тудырмайтын ығысудың ең жоғарғы шамасы С нүктесіне жауап береді . vc алынған мәндер бойынша δС сызаттарының ашылуын есептеу мына формула бойынша жүргізіледі.

Допускается точку С определять с использованием любого метода, не влияющего на условия проведения испытания.  При этом максимальная величина смещения v , не вызывающая прироста трещины, отвечает точке С . По полученным значениям vc проводят расчет раскрытия трещины δС по формуле

Jc= ApC1+nab-l+(Kc*)22σ0.2τTE',                             (7.1)

мұнда n- ротациялық фактор; a, b, l — аз уақытта сыналатын үлгінің өлшемдері; σ0.2τT— Т температурасы кезінде τ сынау уақытында 0,2% деформацияға жауап беретін аққыштықтың шартты шегі; K*c — кернеу қарқындылығының шартты критикалық коэффициенті; оны МЕСТ 25. 506-85 талаптарына сәйкес сызықтық қирау механикасының формулалары бойынша анықтайды.

Жылжығыштық жағдайларында жарықтың сыни ашылуын оңайлатылған есептеуге жол беріледі. Бұл жағдайда n = 2 (өте жақсы жылжитын дене) деп саналады.

Жарықтың критикалық ашылуының шамасымен байланысты ротациялық факторға түзетулер енгізуге рұқсат етіледі. Жоғарыда келтірілген формула бойынша сызаттардың ашылуын есептей отырып, формуладан ротациялық факторды есептейді

n=2+0.13(δс)-0.7,                             (7.2)

Кернеу қарқындылығының шартты критикалық коэффициенттері изохрондық қисықтар мен изоталардан сызаттардың критикалық ашылуы бойынша, сондай-ақ 1с-интегралдың критикалық мәні бойынша есептеу жолымен жасалады.

Кернеу қарқындылығының шартты коэффициенті сызаттардың критикалық ашылуы бойынша формула негізінде есептеледі

Kδ=Eσ0.2τTδc,                             (7.3)

Jc -Интеграл мәні бойынша кернеулер қарқындылығының шартты коэффициентін есептеу мына формула бойынша жүргізіледі:

KJ=EJC1-v2,                                (7.4)

Пуассон коэффициенті туралы мәліметтер болмаған кезде жылжу жағдайларында v = 0,5 деп болжауға рұқсат етіледі.

Әртүрлі уақытша базаларда тұрақты жүктеме кезінде сынаулардағы жарықшаққа төзімділіктің сипаттамаларын бағалау нәтижелері деформацияның тұрақты жылдамдығы сияқты жарықшаққа төзімділіктің сипаттамаларының уақытша және температуралық тәуелділігін құруға мүмкіндік береді.

Берілген температуралық интервалдағы сынау нәтижелері жарықшақтардың дамуына ең аз қарсыласудың температурасына жауап беретін жарықшаққа төзімділігі сипаттамаларының ең аз мәндерін анықтауға мүмкіндік береді.

Жарықшаққа төзімділігі сипаттамасының физикалық ең аз мәні-сынақтың барлық уақыт диапазонында жарықшақтың өсуі, деформация жылдамдығының немесе температураның төмен емес жарықшаққа төзімділігі параметрінің мәні.

Бақылау сұрақтары:

1. Жүктеменің қай түрлерінде жылжымалылық кезінде металдардың жарықшаққа төзімділігінің және олардың дәнекерлеу қосылыстарының сипаттамалары анықталады ?

2. Жылжымалылық кезінде қандай негізгі сипаттамалар анықталады ?

3. Қандай материалдар жарықшаққа төзімді беріктікке жатады ?

4. Қандай материалдар жарық төзімді тұрақты болып табылады ?

5. Қандай материалдар жарықшаққа төзімді емес болып табылады?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС№8

ҚАТТЫ ДЕНЕ МАТЕРИАЛЫ ҚИРАУЫНЫҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ БЕТТІК ЭНЕРГИЯСЫН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: қатты денелердің беріктігін бағалау үшін бұзылудың меншікті беттік энергиясымен және олардың мәнімен танысу.

Жұмыстың мазмұны

Жарықтары бар қатты денелердің бұзылу механикасының теңдеулерінде γ0қиратудың салыстырмалы беттік энергиясы сияқты маңызды сипаттама бар. Бұл энергия сандық жағынан қатты дененің өте нәзік бұзылуы кезінде жаңа бет бірлігінің пайда болуына жұмсалатын жұмыс болып табылады және осы дененің бөліктері арасындағы өзара әрекеттесу күштерінің интегралды сипаттамасы болып табылады. Ол жарықтары бар қатты денелердің беріктігін бағалау үшін үлкен маңызға ие және оны ондағы жарықтардың, бұзылулардың дамуына материалдың кедергі өлшемі ретінде түсіндіруге болады. Бұл сипаттама материалдардың беріктігін арттыру әдістерін әзірлеу үшін өте маңызды, өйткені оны білу Материалдың басқа физикалық-механикалық сипаттамаларын қажетті деңгейде сақтау кезінде γ0 шамасы үлкен технологияны ең жақсы деп санауға мүмкіндік береді. Материалдың ескіруі жағдайында γ0 мәнін анықтау қатты денелердің бұзылу процесіне сыртқы жағдайлардың әсерін сандық бағалауды алуға мүмкіндік береді. Нақты қатты денелер үшін γ0 жойылуының меншікті беттік энергиясын эксперименттік анықтау өте қиын міндет, себебі оны тікелей өлшеудің тиімді әдістері жоқ. γ0 шамасын анықтау үшін Деформацияланатын қатты денеде жарықтардың таралу теориясының кейбір нәтижелерін пайдалануға болады. Осыған байланысты, оқшауланған орталық тік сызықты ұзындығы 2l болатын сызаттың соңғы ені 2b тез сынғыш материалдан жасалған жолақ жайлы тапсырманы қарастырайық. Пластина жарықтың шетіне ұшына қатысты симметриялы түрде орындалған, біркелкі өсіп келе жатқан а кернеулерімен созылуға ұшырайды. Сыртқы жүктемеге жеткенде σ=σв берілген ұзындығы 2l жарықшағы пластина қимасына тарала бастайды. 2L жарықтың ұзындығы мен қирату кернеуі σ=σс арасындағы байланыс белгілі формуламен (8.1) анықталады:

K=2Eγ0=σcπlsecπl2b	(8.1)

мұнда E —серпімділік модулі; 2b — пластина ені.

Енді берілген сыртқы жағдайларда осы материал үшін γ0 табу үшін осы материалдан орталық жарықшағы бар тегіс үлгілерді жасау қажет, содан кейін сынғыш қирауға жақындау үшін сынақ машинасын жүктеудің максималды жылдамдығы кезінде жүктемені қолдану схемасына сәйкес үлгілерді бұзу керек. Эксперимент нәтижесінде жойғыш жүктемені белгілейді. Деректер Microsoft Excel-де терілген кестеге енгізіледі (кесте. 8.1).

8.1γ0 қирату энергиясының меншікті бетін анықтау

| Зерттелетін үлгінің материалының атауы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үлгі номері | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Үлгі өлшемі | Lxbxt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ҰзындығыL, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Еніb, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қалыңдығыt, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сызат ұзындығыl, мм | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | l8 | l9 | l10 |
| серпімділік модуліЕ, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қирату жүктемесі pe, Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қирату кернеуіσ с, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қиратудың салыстырмалы беттік энергиясы γ0, Дж/м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты испытаний

(8.1) формуланы және кесте деректерін қолдана отырып. 8.1, келесі өрнектен γ0 мәнін анықтайды:

γ0=πlσc22Ecosπl2b(8.2)

Все расчеты по формуле (8.2) формуласымен есетелген мәндерді Microsoft Excel ге енгіземіз[11].

Бақылау сұрақтары:

1. Жүктеменің қай түрлерінде жылжымалылық кезінде металдардың жарықшаққа төзімділігінің және олардың дәнекерлеу қосылыстарының сипаттамалары анықталады ?

2. Жылжымалылық кезінде қандай негізгі сипаттамалар анықталады ?

3. Қандай материалдар жарықшаққа төзімді беріктікке жатады ?

4. Қандай материалдар жарық төзімді тұрақты болып табылады ?

5. Қандай материалдар жарықшаққа төзімді емес болып табылады ?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС№9

КОНСТРУКЦИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛДАРДАҒЫ ҚАУІПТІ АҚАУЛАРДЫ АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: конструкциялық материалдардағы сыртқы және ішкі ақаулармен танысу. Бақылаудың бұзылмайтын әдістерінің нәтижелері бойынша бұйымдардағы қауіпті ақауларды анықтау.

Негізгі мәліметтер

Конструкциялық материалдардың жарықтар сияқты ішкі ақаулары бар.

Жарықтар-кернеудің экстремалды концентраторлары ( сурет. 9.1).

9.1-сурет. Кернеудің экстремалды концентраторлары

А, В технологиялық ақаулар бар (сурет. 9.2) пайдалану кезінде қажулық жарықтарға - C, D, F, коррозиялық жарықтар - Е, соққылы термошытынау, сондай-ақ тозған кезде пайда болатын жарықтар болып табылады.

9.2-сурет. Пайдаланукезіндеқажулықжәнекоррозиялықжарықшақтарғаұласатынтехнологиялықақаулар

Қысымыдыстарындағыағужарықтарарқылыжүредіжәнеапаттықираубасталғанғадейінақаулардыанықтауғамүмкіндікбереді.

Еңқауіптіақауларматериалдағысозылукернеуінеперпендикуляр (сурет. 1.3).

9.3-сурет. Ең қауіпті ақаулар

Жарықшақтардың алдын эллипсен немесе шеңбермен аппроксимирациялауға болады (сур. 9.4). Үш өлшемді ақаулар проекциямен созылу кернеулеріне перпендикуляр жазықтыққа ауыстырылуы мүмкін.

9.4-сурет. Жарықшақтардың алдынаппроксимирациялау

Жұмысты орындау

Ұсынылған конструкциялық элементте қауіпті ақауларды анықтау қажет. Бар ақаулары бар конструкциялық элементтің мысалы 9.1-кестеде келтірілген.

9.1-кесте.Ақаулары бар құрылымдық элементке мысалы

| Ақаулары бар элементтің эскизі | Жауап нұсқалары |
| --- | --- |
| Конструкцияның қай бөлігінде ақау ең қауіпті? | A B C D |

Нәтижелерді ресімдеу және қорытындылар

Зертханалық жұмыс нәтижелерін рәсімдеу үлгісі 9.2-кестеде келтірілген.

9.2-кесте талдау және қорытындылар

| Ақаулары бар элементтің эскизі | Жауап нұсқалары |
| --- | --- |
| Конструкцияның қай бөлігінде ақау ең қауіпті? | A B C D |
| Арқалық бүгіледі, жоғарғы қабаты созылып, төменгі қабаты қысылады.Бейтарап желіде қалыпты кернеу жоқ. |  |
| A. Дұрыс Емес. Бейтарап сызықта сызат. Мұнда жоқ созылу кернеуі. B. Дұрыс Емес. Қысу астындағы сызат. C. Дұрыс Емес. Ішкі ақау d бетінің ақауына қарағанда қауіпті |  |

Бақылау сұрақтары:

1. Конструкциялық материалдар қандай ақауларға ие?

2. Жарықтар дегеніміз не?

3. Технологиялық ақаулар дегеніміз не ? Олар қандай сызаттарға айналады?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №10

ЖАРЫҚТЫҢ ШЫҢЫНДАҒЫ КЕРНЕУЛЕР МЕН ДЕФОРМАЦИЯЛАРДЫ АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: бұзылмайтын бақылау әдістерінің нәтижелері бойынша бұйымдардағы сызаттардың шыңындағы кернеулер мен деформацияларды анықтау.

1. Негізгі мәліметтер

Жарық-бұл қуат желілерінің жолындағы кедергі. Күштік желілердің шоғырлануы көлденең қимада кернеудің таралуына әсер етеді.

Серпімділік теориясының шешіміне сәйкес, жарық сияқты шекті концентратор үшін максималды кернеу шексіздікке ұмтылады. Созылу және таза иілу кезіндегі жарықтары бар үлгілерге арналған күштік желілер мен кернеулердің эпюрлерін тарату эпюрлері күрішке берілген. 10.1. Бұл тамаша серпімді материал үшін алынған.

Конструкциялық материалдар өте серпімді емес, олар пластикалық деформациялар бар-жарықтың үстіне микроқұрылымдық өзгерістер.

10.1-сурет. Созылужәнетазаиілукезіндегіжарықтарыбарүлгілергеарналғанкүшсызықтарыменкернеулердіңэпюрлері

Бастапқыжәнедеформацияланғанжай-күйі (жылжуұлғаяды) орталықсызатыбарпластина10.2-суреттекелтірілген.

Серпімділіктеориясынасәйкес, өткірсызатқысқажәнеөтетөменбиіктіктегіэллиптикалықтесіккеайналады.

10.2-сурет. Бастапқы және деформацияланған жай-күйі (жылжу ұлғаяды) орталық сызаты бар пластина

Жарықтың жоғарғы жағында үш өлшемді кернеу өрісі бар.

Суретте орталық сызаты бар үлгінің ортасында кернеудің таралуын көрсетеді, тек оң жақ бөлігі ғана көрсетіледі ( сурет. 10.3).

Жарықшақтың ұшындағы кернеу формуласы жеңілдетілуі мүмкін шағын аймақ бар (сурет.10.4). Rs шамасы-сингулярлық аймақтың өлшемі.

10.3-сурет. Орталық сызаты бар үлгінің ортасында кернеудің таралуы

Рис. 10.4. Жарықшақтың ұшындағы кернеу

(2) өрнегі сингулярлық шешім болып табылады. Өрнек барлық жарықтар үшін созылу кезінде дұрыс.

Үлкен номиналды кернеу үшін немесе жарықтың үлкен ұзындығы үшін қисықтың пішіні сақталады, ол жоғары өтеді. Әртүрлі схемалар үшін сингулярлық аймақтың өлшемі әртүрлі. Көптеген жағдайларда ол жарықтың ұзындығынан шамамен 0,1-ге тең.

Жұмысты орындау

Ұсынылған конструкциялық элементте жарықтың үстіне кернеу мен деформацияны анықтау. Бар ақаулары бар конструкциялық элементтің мысалы 10.1-кестеде келтірілген.

10.1-кесте. Ақаулары бар құрылымдық элементтің мысалы

| Ақаулары бар элементтің эскизі | Жауап нұсқалары |
| --- | --- |
| Қандай үлгіде күштік желілерді бөлу дұрыс көрсетілген? | A B C D |

3. Нәтижелерді ресімдеу және қорытындылар

Зертханалық жұмыс нәтижелерін рәсімдеу үлгісі 10.2-кестеде келтірілген.

10.2-кесте талдау және қорытындылар

| Ақаулары бар элементтің эскизі | Жауап нұсқалары |
| --- | --- |
| Қандай үлгіде күштік желілерді бөлу дұрыс көрсетілген? | A B C D |
| А. Дұрыс Емес. Күш желілері үзілмейді. C. Дұрыс Емес. Күш желілерінің концентрациясы жоқ. D. Дұрыс Емес. Күш желілері бір-біріне тимейді. |  |
| B. Дұрыс. Жарықтың жоғарғы концентрациясы бар |  |

Зертханалық жұмыс№11

БIЛIКТIҢ ИIЛIП БҰРАЛУЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: Басты кернеулердi анықтайтын теориялық өрнектердiң дәлдiгiн тәжрибеден тексеру.

Сынақ қондырғысы мен сыналатын үлгi.

Сынақ қондырғысы ретiнде әмбебап стол қолданылады. Столдың бетiне арнайы тiрек бекiтiледi де оған қимасы сақина тәрiздес бiлiк орналастырылады (22-сурет).

22 - Сурет. Сынақ қондырғысының кескiнi.

Бiлiктiң екiншi ұшына горизонталь бағытта ұзындығы «а»-ға тең кронштейн қатаң бекiтiледi. Кронштейннiң ұшына жүк iлетiн сырға орналастырылады. Сыналатын үлгi қимасы сақина тәрiздес құбырдан жасалған бiлiк, материалы алюминий қорытпасы. Үлгiнiң бетiне, яғни бiлiктiң бос ұшынан «е» қашықтығында орналасқан «К» нүктеге Т1 және Т2 тензодатчиктері жапсырылады, олардың бағыты басты кернеулердiң бағытымен бағыттас орналастырылады. «К» - нүктесi цилиндр бетiнiң ең жоғарғы нүктесiнде орналасады. Бiлiктiң сыртқы диаметрi «Д» мен «е» және «а» ұзындықтарын студенттер қондырғыдан тiкелей өлшеп алады.

Тензорезисторлар розеткалы айырғыш арқылы деформация өлшегiшпен жалғасады.

Басты кернеулердi теориялық өрнекпен анықтау.

Құбырдың қимасындағы «К»-нүктесiнде иушi моментiнiң әсерiнен тiк, ал бұраушы моменттiң әсерiнен жанама кернеу туындайды. Жанама кернеудiң жұптық заңына байланысты «К» нүктесiндегi бойлық жазықтық бетiнде де дәл осындай жанама кернеу туындайды. Олай болса «К»-нүктесiндегi кернеулi күй 23-суретте көрсетiлгендей жазық кернеулi күй болады.

Х

xz

zКzZ

zx

zxxz

23 – Сурет.

Қимадағы бұраушы моменттiң мәнi

Мб=РоракНсм, ал июшi момент Ми=РорекНсм, екенi белгiлi бұл жердегi Рор  - тәжрибелердегi күштер айырмасының орташа мәнi. кН. Олай болса, қимадағы ең үлкен тiк кернеу  см2, ал үлкен жанама кернеу

кНсм2

өрнектерiмен анықталады. Бұл жердегi Wх-қиманың өстiк кедергi моментi, ол тең см3, ; d-құбырдың iшкi диаметрi, W - қиманың өрiстiң кедергi моментi, тең см3, «К» - нүктесi жазық кернеулi күй жағдайында болғандықтан 61, және 63 басты кернеулері болуы мүмкiн, ал 2=0. Бұл кернеулер келесі теориялық өрнектерден анықталады.

;

;

Ал олардың бағыты - бұрышымен анықталады, ол   басты кернеуiнiң бағытымен бiлiктiң осi аралығындағы (жасаушы арасындағы) бұрыш.

;   - бұрышы терiс таңбалы болса Z-өсiмен сағат тiлi жүрiсiне бағыттас өлшенедi (24-сурет).

Басты жазықтар мен басты кернеулердiң бағыты 24-суретте кескiнделген.

24-cурет

Басты кернеулердi тәжрбиеден анықтау

Қондырғының жүк iлетiн сырғасына 0,01кН (1кг) жүк iлiнедi. Осы мезгiлдегi Т1 және Т2 тензодатчиктердiң көрсетулерi кестеге негiзiледi.

11 –Кесте.

| Сынақ № | Жүктiң салмағы F, кН | Т1-көрсетуi | Т2-көрсетуi | күш өсiмi: F, кН | Т1-өсiмi: Т, | Т2-өсiмi Т, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,01 0,15 | Т11= Т12= | Т21= Т22= | 0,04 | Т1= Т12- Т11 | Т2= Т22- Т21 |
| 2 | 0,01 0,15 |  |  | 0,04 |  |  |
| 3 | 0,01 0,15 |  |  | 0,04 |  |  |
| Өлшемдердiң орташа мәнi |  |  |  | Fор= | Т1ор= | Т2ор= |

Одан әрi жүктiң салмағы 0,05 кН (5кг)-ға жеткiзiледi де, тензодатчиктердiң көрсетулерi тағы-да кестеге еңгiзiледi. Сырғадағы жүк толық алып тасталады да, сынақ тағы да екi рет қайталанады. Өлшеулердiң қорытындысы кестеге еңгiзiледi. Олай болса күш және тензодатчиктер көрсетулерiнiң өсiмi әр сынақ үшiн келесi өрнектермен есептеледi.

F = F1- F2 ;Т1= Т12- Т11 ; Т2= Т22- Т21;

Үш сынақ қорытындысы бойынша олардың орташа мәндерi есептеледi де кестеге енгiзiледi.

Олай болса

1=Т1ор1

3=Т2ор2

Тәжрибеден табылған басты кернеулер Гук заңына сүйене отырып, келесi өрнектен анықталады.

Бұл жердегi1, 2, Е, -тұрақтыларының мәнiн оқытушы хабарлайды. Жұмыс қорытындысы 12-кестеге енгiзiлiп айырмасы анықталады.

12 – Кесте.

| Басты кернеулер | теориялық өрнектен табылғаны | сынақ бойынша анықталғаны | айырмасы % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Бақылауға арналған сұрақтар.

- Қандай кернеулер басты кернеулер деп аталады?

- «К» - нүктесiнде қандай кернеулi күй?

- Басты кернеулер не үшiн анықталады?

- Суретте көрсетiлген тiрекке бекiтiлген қимадағы нүктелердiң қайсысы ең қауiптi?

- Қандай машина бөлшектерi иiлiп-бұралады?

- Иiлiп-бұралған бiлiктер қимасында қандай iшкi күштер туындайды?

- Iшкi күштер қалай анықталады?

- Қандай қима ең қауiптi болып есептеледi?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №12

МАТЕРИАЛДЫҢ СОҚҚЫ КҮШIНЕ ҚАРСЫЛАСУЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты. Материалдың тұтқырлық коэффициентiн тәжрбиеден анықтау. (Коэффицент ударной взякости)

Сынақ қондырғысымен сыналатын үлгiлер. Сынақ қондырғысы ретiнде МК - 30 балғасы (копр) қолданылады. (25-сурет).

25-сурет

Қондырғы тұғырдан, екi стойкадан және оған бекiтiлген кронштейн мен балғадан тұрады. Қондырғының тұғыры фундаментке бекiтiледi. Балғаның тербелу өсiнде екi стрелкасы бар шкала орналасқан, оның бiрi балғаның соққыға дейiнгi, әдетте И1=30кгм, ал екiншiсі соққыдан кейiнгi И2 энергиясының мөлшерiн көрсетедi. Сынақ алдында балға белгiлi бiр биiктiкке көтерiлiп тиек арқылы кронштейнге iлiнедi, ал кронштейннiң деңгейi храповиктiң көмегiмен әр түрлi биiктiкке орналасады. Соққы күшiне сынау үшiн стандартқа сай үлгi қолданылады, ол 26-суретте кескiнделген.

Балғаның соғу бағыты 25-суреттiң А-көрiнiсiнде көрсетiлген.

Жұмысты орындау барысы мен қорытындысын өңдеу.

Тежегiштiң көмегiмен балға босатылады да кронштейнге тиек арқылы iлiнедi. Сосын кронштеин балғамен бiрге жоғары көтерiлiп, балғаның бастапқы энергиясы 30 кгм-ге жуық деңгейге жеткенде, храповиктiң жәрдемiмен бекiтiледi. Осыдан кейiн үлгiнi қондырғының тұғырына 
25-суреттiң А-көрiнiсiндегiдей етiп орналастырамыз. Осы мезеттегi шкаланың оң жағындағы стрелканың қанша энергия көрсетiп тұрғанын И1-дi дәптерге жазып қоямыз.

26-сурет

Тиектi ажырату арқылы балғаны босатамыз. Босатылған балға төмен түсiп үлгiге соғылады. Одан әрi оны қиратып өтiп қондырғының екiншi жағына ауытқиды. Балғаның соққыдан кейiнгi қалдық энергиясын И2 -нi, шкаланың сол жағындағы стрелка көрсетiп тұрады. Екiншi жаққа ауытқып барып керi қайтқан балғаны тежегiш тоқтатып қалады.

Олай болса, үлгiнi қиратуға кеткен энергия шамасы балғаның бастапқы және соққыдан кейiнгi энергиясының айырмасына тең болады, яғни

И= И1- И2 кгм. (Дж)        (1)

Материалдың тұтқырлық коэффицентi дегенiмiз үлгiнi қиратуға кеткен энергиянының әлгi қимасының ауданына қатынасы болып табылады да келесi өрнекпен анықталады:

; ;             (2)

Бұл жердегi А-үлгiнiң қимасының ойық тұсындағы ауданы см2

А=1,0(1,0-0,2)=0,8см2;

Материалдың тұтқырлық коэффициентi неғұрлым көп болса, материал соққыға соғұрлым төзiмдi болады. Материал пластикалық болса, тұтқырлығы жоғары болады.

Бақылау сұрақтары:

- Қандай күш соққы күшi деп аталады?

- Қандай материалдың пластикалықпа немесе мортпа, тұтқырлық коэффицентi жоғары болады?

- Материалдың тұтқырлығына температура қалай әсер етедi?

- Үлгiнi қиратуға кеткен энергия қалай анықталады?

- Өлшемдерi мен формасы стандартқа сай емес үлгiлердiң тұтқырлық коэффициенттерiн анықтауға қандай әсерi бар?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №13

ЖҰҚА ҚАБЫРҒАЛЫ СОСУДТАРДЫҢ IШКI ҚЫСЫМ ӘСЕРIНЕН ДЕФОРМАЦИЯЛАНУЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: Лаплас өрнегiнiң дәлдiгiн тәжрибеден тексеру

Сынақ қондырғысы мен сыналатын үлгi.

Сынақ қондырғысы ретiнде 27-суретте кескiнделген гидравликалық жабдық (стенд) қолданылады.

27 – Сурет.

Гидравликалық жабдық сыртқы диамертi «Д» ал қабырғасының қалыңдығы «t» болатын цилиндр тәрiздес сосудтан, гидроцилиндрден және жүйеге май құятын ыдыстан тұрады. Сосудтың ортан белiнде Т1 - шеңбер бағытында және Т2 - меридиан бағытында екi сезiмтал тензадатчик жапсырылған. Манометр сосудтың iшiндегi қысымды кг/см2 - өлшемiмен өлшейдi, яғни 1кг/см2=0,01кН/см2 Сосудтың қабырғасының қалыңдығы «t»-ның оның диаметрiне «Д»-ға қатынасы, яғни t/Д1/20 болғандықтан сосуд жұқа қабырғалы болып табылады. Сосудтың материалы болат, яғни Е= 2104кН/см2

Сынақты орындау және қорытындысын өңдеу тәртiбi.

Гидравликалық жабдықтың жүйесiне май толтырылады да, жүйенiыдыспен қосатын кран жабылады. Алғашқыда жүйедегi майдың қысымы маховиктiң көмегiмен Р1=0,02 кН/см2 жеткiзiледi. Осы мезгiлдегi тензодатчиктердiң көрсетулерi өлшенiп бiрiншi кестеге еңгiзiледi. Одан әрi майдың қысымы	Р2=0,12 кН/см2 дейiн көтерiледi де, сол сәттегi тензодатчиктердiң көрсетулерi өлшенiп тағы да кестеге еңгiзiледi. Тәжрбие қортындысы дәлiрек болу үшiн сынақ үш рет жасалады, алынған мағлұматтар кестеге еңгiзiледi.

13-кесте

|  | Р, кН/см2 | Т1 | Т2 | Р, кН/см2 | Т1 | Т2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,02 0,12 |  |  | 0,1 |  |  |
| 2 | 0,02 0,12 |  |  | 0,1 |  |  |
| 3 | 0,02 0,12 |  |  | 0,1 |  |  |
| орташа мәндерi |  |  |  | 0,1 |  |  |

Тәжрибе аяқталғаннан кейiн қысым мен тензодатчиктердiң көрсетулерiнiң айырмасы шығарылып, үш тәжрибенiң орташа мәндерi анықталады, яғни:

Р=Р2-Р1 кН/см2; Т1=Т12-Т11; Т2=Т22-Т21; Рорт; Т1,орт; Т2,орт;

Олай болса Гук заңына сүйене отырып:

(1)

Бұл жердегi - тензодатчиктердiң сезiмталдық коэффициентi

Кернеулердi  Лаплас теңдеуiнен табу.

– Лапластың жалпы өрнегi.

Осы өрнектен цилиндр тәрiздес сосуд үшiн M=, ал t=д/2 болғанда

(2)

Бұл жердегi Д1 - сосудтың iшкi диаметрi

Д1= Д-2t				(3)

«Д» мен «t»-ның мәнiн лабарант немесе оқытушы хабарлайды.

Жұмыс қорытындысы келесi өрнектермен анықталады:

(4)

(4)-өрнектердiң шарты орындалса, Лаплас теңдеуi дұрыс деп саналады.

Бақылау сұрақтары:

- Лаплас теңдеуi қандай сосудтарды есептеуге қолданылады?

- Тәжрибе барысында сосудтың iшiндегi қысым қалай көтерiледi?

- Сосудтың деформациясына атмосфера қысымы әсер етедi ме?

- Қандай сосудтар жұқа қабырғалы деп аталады?

- Жұқа қабырғалы сосудтар қандай қысымға жұмыс iстейдi (сыртқы ма, әлде iшкi ме)?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 14

МАТЕРИАЛДАРДЫ ТӨЗIМДIЛIККЕ СЫНАУ ТӘСIЛIМЕН ТАНЫСУ

Жұмыстың мақсаты: Материалдың төзiмдiлiгiн тәжрибеден анықтау тәсiлiмен және қондырғыларымен танысу.

Материалдың төзiмдiлiгi дегенiмiз айнымалы күш әсерiне қирап қалмай қарсы тұру қабiлетi. Практикада көптеген машина бөлшектерi мен құрылыс элементтерi уақытқа байланысты шамасы және бағыты жағынан өзгерiп отыратын күштердiң әсерiне, яғни айнымалы күштердiң әсерiне ұшырайды. Айнымылы күштiң (кернеудiң) өзгеруiнiң толық бiр периоды цикл деп аталады. Айнымалы кернеудiң өзгеру заңдылығы сан алуан болады да соның iшiнде ең көп таралған түрi синусоида формалы, симметрялы айнымалы кернеу болып табылады, ол 28-суретте көрсетiлген.

Симметриялы цикл жағдайында

және ассиметрия коэффициентi

болатыны28-суреттенкөрiнiптұр.

Демек материалдарды қиратуға жеткiзетiн айнымалы кернеудiң цикл саны оның амплитудасының шамасына тәуелдi болады. Осы тәуелдiлiктi көрсететiн графиктi материалдың қажу диаграммасы немесе цикликалық берiктiк қисығы,

28 – Сурет.

кейде Вёллер диаграммасы деп атайды. Ол 28-суретте көрсетiлген.

28-сурет

Суретте кескiнделген қисық абсцисса өсiне, яғни циклдар саны өсiне паралель болатын аралыққа өтедi де осы аралыққа сай келетiн айнымалы кернеудiң шамасы (амплитудасы) материалды қанша ұзақ жүктесек те қирата алмайтынын көремiз. Материалды қирата алмайтын ең үлкен айнымалы кернеудiң шамасы материалдың төзiмдiлiк шегi деп аталады да,  оның айнымалы кернеуге қарсыласу қабiлетiн сипаттайды. Яғни, материалдың төзiмдiлiк шегi неғұрлым үлкен болса, оның айнымалы кернеу әсерiне қарсыласу қабiлетi де жоғары болады. Ал материалдың төзiмдiлiк шегi тек тәжрбиеден анықталады. Ол үшiн материалдан 15-20 үлгi жасайды. Үлгiлер сынақ түрiне байланысты әр түрлi формалы болып келедi де стандартқа сай жасалады. Дайындалған үлгiлер үшеу-төртеуден 56 топқа бөлiнедi. Әр топтағы үш үлгi – шамасындағы кернеумен, ал екiншi топтағы келесi үш үлгi – шамасындағы алдындағысынан 10%-ға кем кернеумен сыналады т.с.с. Осылай одан әрi кернеу бiрте-бiрте төмендетiле бередi. Кернеудiң шамасы материалдың төзiмдiлiк шегiне дейiн төмендегенде үлгiлер 10 миллион циклдан, яғни N107, кейiн де қирамайтын болады. Осы мезгiлде сынақ тоқтатылады да тәжірибенiң қорытындысы өңделедi.

Сынақ қондырғысы мен үлгiлер түрi.

Материалдың қажу диаграммасын тұрғызу әр түрлi тәсiлмен сынау арқылы орындалады. Оның iшiнде кең таралғаны материал үлгiсiн созуға-сығуға және июге сынау болып табылады.

Материал үлгiсiн созып-сығуға сынау үшiн ГРМ-1А пульсаторы және УМЭ10-ТМ әмбебап сынақ машинасы қолданылады.  Ал июге сынау үшiн МУП-6000, УКИ-3000 және ГРМ-1А, УМЭ10-ТМ машиналары қолданылады. Сынақ түрiне байланысты стандартқа сай үлгiлер жасалынып (кем дегенде 15 дана) олар үшеу-үшеуден бес топқа бөлiнедi. Әр топтағы үлгiлер арнайы таңбалар арқылы белгiленедi. Мысалы бiрiншi топтағы үш үлгi 1.1;1.2;1.3 таңбаларымен, ал екiншi топтағы келесi үш үлгi 2.1;2.2;2.3 деп одан әрi соңғы топ 5.1;5.2;5.3 цифрларына дейiн белгiленедi.  Бұл сияқты белгiлер (таңбалар) үлгiлердiң ұшына немесе түбiне ұрылады.

Осылай етiп дайындалаған үлгiнiң бiрiншi тобы, яғни 1.1;1.2;1.3 цифрларымен белгiленген үлгiлер шамасы осы сыналатын материалдың аққыштық шегi кернеуiне 10% төмен амплитудалы айнымалы кернеудiң әсерiне сыналады. Сынақ егер сыналатын материал қара металл болса, үлгi қирағанға дейiн немесе 107, ал түстi металл болса, 108 циклға дейiн сыналады. Осы көрсетiлген цикл санына дейiн, сынбаған үлгiлер үшiн сынақ тоқтатылады. Келесi топтағы үлгiлер амплитудасы алғашқыдан тағы да 10%-ке төмен айнымалы кернеу әсерiне сыналады. Осылай етiп барлық топтағы үлгiлер сыналады да, алынған қортындысы 14-кестеге жазылады.

Сынақтың қорытындысы болып үлгiнiң үзiлгенге (сынғанға) дейiнгi цикл саны болып табылады.

14-кесте

| Үлгiнiң нөмiрi | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мПа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N, цикл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кестедегi алынған тәжрибе қорытындысы бойынша 28-суретте кескiнделген қажу диаграммасы тұрғызылады. Қажу диаграммасын математикалық өрнек арқылы көрсету үшiн тәжрибеден алынған шамалар ең аз квадраттар тәсiлi (метод найменьщих квадратов) арқылы өңделiп,

өрнегiнiң  параметрлерi (коэффициенттерi) анықталады. Алынған өрнек одан әрi материалды төзiмдiлiкке есептеу үшiн қолданылады.

Бақылауға арналған сұрақтар

- Материалдың қажуы дегенiмiз не?

- Қажу диаграммасы дегенiмiз не?

- Айнымалы кернеу қайдан туындайды?

- Төзiмдiлiк шегi дегенiмiз не?

- Не себептi айнымалы кернеу әсерi материалға өте қауiптi?

- Материалдың төзiмдiлiк шегi қалай анықталады?

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС №15

ҚИРАУ БЕТІН РАСТРЛЫ ЭЛЕКТРОНДЫ МИКРОСКОПТА ЗЕРТТЕУ (ФРАКТОГРАФИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ)

Жұмыстың мақсаты: растрлық электронды микроскоптың көмегімен бөлшектің немесе конструкцияның бұзылу бетін зерттеу, бұзылу себептерін анықтау, жарықтың таралу механизмдерін зерттеу.

ТЕОРИЯЛЫҚ МАТЕРИАЛ

Сыну

Сыну-бұл үлгіні, бөлшектерді немесе конструкцияны бұзу нәтижесінде пайда болған бет. Сынықтардың құрылысы туралы білім саласы фрактография деп аталады. Металл материалдардың бұзылуының негізгі түрлері тұтқыр, нәзік, квазихруп және шаршаған бұзылуларды қамтиды.

Сыну кезінде зерттеуде РЭМ қолдану ерекшеліктері

РЭМ беттің топографиясын зерттеу үшін кеңінен қолданылады. Фрактография кезінде ықтимал ұлғаю диапазоны, әдетте, х10000 шектелген. Жарық микроскоп алдындағы РЭМ артықшылығы фокустың тереңдігіне, оптикалық тәртіптен бірнеше рет асып түседі. Осылайша, аздаған ұлғайған кезде фокуста сыну элементтері бар, олардың арасындағы биіктік ауытқуы бірнеше миллиметр, ал үлкен болғанда - бірнеше микрон.

Қирау бетін зерттеу, әдетте, қайталама электрондарда жүргізіледі. Бұл шағылысқан электрондармен салыстырғанда кеңістіктік рұқсатты жақсартуға ғана емес, сонымен қатар тік көрінбейтін үлгілердің көлеңкеленген учаскелерінен сигнал алуға да мүмкіндік береді.

Бастапқы тексеру х5-х50 салыстырмалы түрде аз ұлғайған кезде жүргізіледі және фокустың үлкен тереңдігі бар сынықтың макроскопиялық суретін алады. Бұл сынықтар құрылысының ерекшеліктерін түсіндіруге, қираудың ықтимал механизмін, ошақтың аумағын, пайда болу аймағын және макрельефпен және кедір-бұдырлықпен ерекшеленетін жарықтың таралу жолдарын анықтауға көмектеседі. Содан кейін қирау бетінің жеке элементтері х500-х2000 ұлғайған кезде зерттеледі, бұл бұзылу микромеханизмін анықтауға мүмкіндік береді.

Фрактограмма бөлшектерінің аз өсуі кезінде көзге көрінетін бұзылу ерекшеліктеріне өте ұқсас.

Ішкі өлшемді (транскристаллитті) қирау микрорельефінің негізгі түрлері:

- сынықтың тұтқалы микрорельефін құрайтын сынықтың фасеткасы;

- квазискол;

- қосындыларда, дәндердің шекараларында, деформация жолақтарында пайда болған микропораларды қосу жолымен түзілген тұтқыр сынықтың шұңқырлары;

- жару тарақтары;

- шаршаңқы бұзылу кезеңін сипаттайтын шаршаңқы бороздар;

- екінші жарықшақтар.

Тесікаралық (интеркристаллитті) қирау микрорельефінің негізгі түрлері:

- көп қырлы пішінді тесікаралық бұзылу фасеткасы;

- дән шекаралары бойынша ұсақ шұңқырлар;

- екінші жарықшақтар.

Зерттеу үшін сынама үлгілерді дайындау

Бейнеге қойылатын негізгі талап-үлгілер камерасына орналастыруға мүмкіндік беретін шағын шама. Жиі сынықтарды кесу қажет. Бұл ретте сынық тотығудан салқындату сұйықтығымен жабылады. Қирау беті ластанған жағдайда, мысалы, ультрадыбыстық шомылғыларда бетті тазалау қажет.

Зертханалық жұмысқа жіберу үшін сұрақтар:

1. Сыну деген не?

2. Металл материалдарда қандай қираулар бар?

3. Қандай микромеханизм бұзылулар бар?

4. РЭМ талдау үшін сынықты қалай дайындау керек?

5. Қирау бетін қандай үлкейткенде зерттейді?

Бұзу беттерін зерттеу мысалдары

15.1 сурет - әртүрлі морфологияның бұзылу беті (а-соққы үлгісінің жартысының сынуы, б-тұтқыр, шұңқыр сынығы, в-өзіне тән бұлғылық өрнегі бар сынық түрі бойынша сынық түрі бойынша сынық)

Зертханалық жұмысты орындау реті

1. РЭМ қосу

2. Ұстағышқа бұзылған бөлшектер мен конструкциялардың сынуын орнату

3. Х10-х50 ұлғайған кезде қирау бетін зерттеу, жарықтың таралуының негізгі салаларын бөліп көрсету

4. Х500-х3000 үлкейген кезде жарықтың таралу микромеханизмдерінің электрондық суреттерін алу.

5. Үлгі алу

6. РЭМ өшіру

7. Жұмыс бойынша есепті рәсімдеу

Бақылау сұрақтары

1. Зерттелген сынықтың бүліну бетінің макрос сипаттарын сипаттаңыз

2. Зерттелген сынықтың бұзылуы бетінің микромеханизмін сипаттаңыз

3. Жүргізілген зерттеу тәртібін сипаттаңыз

4. Тұтқыр ішкі сынықты сипаттаңыз

5. Сынған сынықты сипаттаңыз

6. Нәзік ішкі сынықты сипаттаңыз

Студенттің білімін бағалау өлшемдері

- Студенттердің білімі, білігі, дағдысы мен шеберлігі бақылаудың барлық түрлері бойынша тікелей пропорционалдық қатынасы бар бағалаудың балдық-рейтингілік таңбалық жүйесі бойынша анықталады.

- Пайыздық мөлшері 95-100% және 4,0 сандык баламасы бар «Өте жақсы» деген бағалауға А, пайыздық мөлшері 90-94% және 3,67 сандық баламасы болса А- бағалауына сәйкес келеді.

- Бұл бағалаустудентке, егер ол бағдарламалық материалдарды толық игеруін көрсеткен және қандай да бір қателіктерге бой алдырмай бақылау сұрақтарына дұрысжауап берген және практикалық орындайтын  тапсырмаларды уақытылы әрі дұрыс орындаған және талдамаға белсенді қатысқан, бұған қоса өзіндік бірегей ойлау қабілетін танытқан, орындаған тапсырмасын тапсыруда қандай да бір қателіктер жібермеген және үй тапсырмаларын орындаған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, пәнді оқьш-үйрену барысында өздігінше қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдаланған, бағдарламалық материалдарды өз еркімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

- Пайыздық мөлшері 85-89% және 3,33 сандық баламасы бар «жақсы» деген бағалауға В+ сәйкес келеді және осы бағалауда пайыздық мөлшері 80-84% және сандық баламасы 3,0 болса В, ,пайыздық мөлшері 75-79% және 2,67 сандық бағалауы В— ға сәйкес келеді.

- Бұл бағалар студентке, егер ол бағдарламалық материалдарды 75%-дан кем игермесе және бұған қоса жауап беру кезінде айтарлықтай қателіктер жібермеген,практикалық және бақылау жұмыстарын уақытылы орындаған және оны тапсыруда негізсіз ескертулері болған, коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс әрі уақытында орындап негізсіз ескертулермен тапсырған, оқытушының нұскауы бойынша қосымша әдебиеттерді пайдаланған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысуға, негізсіз ескертулер болған және елеулі қателіктері студенттің өздігімен түзетілген, бағдарламалық материалдарды оқытушының көмегімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

- Пайыздық мөлшері 70-74% және 2,33 сандық баламасы бар «қанағаттанарлық» деген бағалауға С+ сәйкес келеді және осы бағалауда пайыздық мөлшері 65-69% және сандық баламасы 2,0 болса С, пайыздық мөлшері 60-64% және 1,67 сандық бағалауы С-% пайыздық мөлшері 55-59% және 1,33 сандық баламасы бар D+, пайыздық мөлшері 50-54% және сандық баламасы 1,0 болса D сәйкес келеді.

- Бұл баға студентке егер ол практикалыққұзыреттіліктің кем дегенде 50% игерген, бұған қоса практикалық және бақылау жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындау кезінде оқытушының көмегін қажет еткен, коллоквиум тапсыру кезінде толымсыз жауаптары мен негізсіз ескертулері болған, зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсете алмаған, тек қана оқытушы көрсеткен әдебиеттермен ғана шектелген, материалдарды жүйелеуде біршама қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылады.

- Пайыздық мөлшері 0-49% және 0 сандық баламасы бар «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға Ғ бағалауы сәйкес келеді.

Бұл баға студентке, егер оның бағдарламада қарастырылған негізгі материалдарды оқуда кемшіліктері білінген, пән бағдарламасының жартысынан астамын игермеген, жауаптарында елеулі кателіктер жіберген, ағымдағы формалармен қарастырылған жеке және ағымдағы және қорытынды бақылауларды орындамаған, бағдарламада қарастырылған барлық негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаған жағдайда қойылады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- Смирнов, А.Ф. Сопротивление материалов [Текст] / А.Ф. Смирнов. -Москва: Высшая школа, 1975. - 479 с.

- Феодосьев, В.И. Сопротивление материалов [Текст] / В.И. Феодосьев. -Москва: Наука, 1996. - 560 с.

- Рузга, З. Электрические тензометры сопротивления [Текст] / З. Рузга. -Москва: Госэнергоиздат, 1961. - 335 с.

- Лабораторный практикум по сопротивлению материалов [Текст]: учеб. пособие / Н.Н. Черноусов [и др.]. - Липецк: Изд-во ЛГТУ, 2016. - 114 с.

- Херцберг, Р.В. Деформация и механика разрушения конструкционных материалов [Текст] / Р.В. Херцберг. - Москва: Металлургия, 1989. - 576 с.

- Панасюк, В.В Механика разрушения и прочность материалов [Текст]: справочное пособие в 4-х томах / В.В. Панасюк.- Киев: Наукова думка, 1988-1990.- 620 с.

- Броек, Д. Основы механики разрушения [Текст] / Д. Броек. - Москва: Высшая школа, 1980. - 368 с.

- Партон, В.З. Механика упругопластического разрушения: Основы механики разрушения [Текст]: учеб. пособие / В.З. Партон, Е.М. Морозов. - Москва: Издательство ЛКИ, 2008. - 352 с.

- ГОСТ 25.506-85. Методы механических испытаний металлов. [Текст]. - / Введ. 1986 - 01 -01. - Москва: Изд-во стандартов, 1986. - 142 с.

- Терентьев, В.Ф. Циклическая прочность металлических материалов [Текст]: учеб. пособие / В.Ф.Терентьев, А.А. Оксогоев. - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001. - 61 с.

- Пестриков, В.М. Механика разрушения на базе компьютерных технологий. Практикум [Текст] / В.М. Пестриков, Е.М. Морозов. - Санкт-Петербург,2007. - 464 с.

Арапов Батырбек Рахметұлы

Алибеков Омарбек Бахаевич

Арман Бердибекович Молдагалиев

Бекалы Бауыржанұлы Жұмалиев

5В071200 “Машинажасау” мамандығының студенттерiне арналған «Қирату механикасы және беріктік физикасының негіздері» пәнінен студенттердің зертханалық  жұмыстарды орындау үшін арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Редактор: Жумалиев Б.Б.

Баспасөзге қол қойылған «___» __________2020 ж.

Қағаздың пішімі XxY  1/16

Баспаханалық қағаз. Офсеттік мөр. Көлемі 4 б.п.

Тираж ... дана. Тапсырыс № ... *

© М.Ауезов атындағы Оңтүстік Казахстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғ.5