Ф. 7.03-03

Калшабекова Э.Н., Жүсіпбеков А.Қ., Құдабаев Р.Б.

Құрылыстағы байланыстырғыш заттары

пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған

әдістемелік нұсқаулық

Шымкент 2020

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.АУАЛЫҚЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

«Құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларының технологиясы» кафедрасы

Қалшабекова Э.Н., Жүсіпбеков Ә.Қ., Құдабаев Р.Б.

«Құрылыстағы байланыстырғыш заттары»

пәнінен зертханалық жұмыстарға арналған

әдістемелік нұсқаулық

6В07340 БББ, 5В073000-«Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру» мамандығынығ студенттері үшін

Шымкент 2020ж

УДК _662.949

Құрастырушылар: Қалшабекова Э.Н., Жүсіпбеков Ә.Қ., Құдабаев Р.Б.

«Құрылыстағы байланыстырғыш заттар» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық. - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚУ. 2020. - саны б.80

Әдістемелік нұсқау оқу жоспарына және «Құрылыстағы астринтенттер» пәнінің бағдарламасына сәйкес құрастырылған және зертханалық жұмыстарды орындау үшін барлық қажетті ақпаратты қамтиды.

Әдістемелік нұсқау 5В073000 - «Құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрылымдарын өндіру» мамандығы бойынша 6В07340 БП студенттеріне арналған.

Рецензент: Көпжасаров Б.Т. – т.ғ.к., доцент М.Әуезов атындағы ОҚУ

Құрылыс материалдарының, бұйымдары мен құрылымдарының технологиясы кафедрасының мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылды

(хаттама №_1_,  «_27__» ___08___ 2020ж.)

«Сәулет, құрылыс және көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясы (хаттама №1  «28» _08_2020 ж.)

М.Әуезов атындағы ОҚУ–нің оқу-әдістемелік кеңесінде қаралып, баспаға жариялауға ұсынылған.

хаттама № ___  «____» __________2020 ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2020 ж.

Шығауға жауапты Қалшабекова Э.Н.

Мазмұны

| Алғы сөз……………………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| 1.Зертханалық жұмыс №1 Гипсті байланыстырғыш өндірісі үшін шикізат материалдарының қасиеттерін анықтау...……………………………………...……………. | 6 |
| 2.Зертханалық жұмыс № 2 Гипсті байланыстырғыштарды алу кезінде жүретін химиялық процестерді талдау .………….……………………...................................... | 16 |
| 3.Зертханалық жұмыс №3 Құрылыс гипсінің қасиеттерін зерттеу............…………..………………. | 18 |
| 4.Зертханалық жұмыс №4 Құрылыстық ауалық әк өндірісінің шикізат материалдарының қасиеттерін анықтау........................…………..…………………………… | 28 |
| 5.Зертханалық жұмыс №5 Әкті байланыстырғыштарды алу кезінде жүретін химиялық процестерді талдау......................................................................................... | 31 |
| 6.Зертханалық жұмыс №6 Құрылыс әгінің қасиеттерін анықтау........................................................... | 34 |
| 7.Зертханалық жұмыс №7 Магнезиалды байланыстырғыш өндірісі үшін шикізат материалдарының қасиеттерін анықтау...................................................... | 40 |
| 8.Зертханалық жұмыс №8 Магнезиалды байланыстырғыш алу кезінде жүретін химиялық процестерді талдау......................................................................................... | 43 |
| 9.Зертханалық жұмыс №9 Мемлекеттік стандарттарға сәйкес каустикалық доломиттің, каустикалық магнезиттің қасиеттерін зерттеу............................................ | 46 |
| 10.Зертханалық жұмыс №10 Портландцемент өндірісі үшін шикізат материалдарының қасиеттерін анықтау........................................................................................................... | 49 |
| 11.Зертханалық жұмыс №11 Портландцемент алу кезінде жүретін химиялық процестерді талдау...... | 52 |
| 12.Зертханалық жұмыс №12 Клинкердің минералогиялық құрамын РФТ және оптикалық микроскоп әдістерімен талдау...................................................................... | 55 |
| 13.Зертханалық жұмыс №13 Мемлекеттік страндарт талаптарына сәйкес портландцементтің қасиеттерін зерттеу........................................................................................ | 59 |
| 14.Зертханалық жұмыс №14 Мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес органикалық байланыстырғыштардың қасиеттерін зерттеу ........................................... | 69 |
| Пайдаланған әдебиеттер тізімі.............…………………….………...... | 78 |

АЛҒЫ СӨЗ

Тұрғын үй құрылысы Қазақстанның 2050 жылға дейінгі даму Стратегиясының басым бағыттарының бірі болып танылды және жалпыұлттық сипаттағы неғұрлым маңызды міндеттердің бірі болып табылады. Бұдан басқа, көлік магистральдарын, ауыл құрылысы объектілерін салуға бағытталған мемлекеттік бағдарламалар республика экономикасына белсенді түрде енгізілуде. Негізгі құрылыс материалдарының бірі болып-байланыстырғыштар.

Халық шаруашылығында байланыстырғыш материалдар өндірісі негізгі сала болып табылады. Байланыстырғыш материалдар қазіргі уақытта өзекті маңыздылығын жоғалтпаған бұрыннан келе жатқан құрылыс материалдарының бірі болып табылады. Байланыстырғыш материалдардың қасиеттерін білу, оларды құрылыста ұтымды пайдалану әртүрлі мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды дұрыс және сапалы жобалауға, салуға және пайдалануға мүмкіндік береді.

«Құрылыстағы байланыстырғыш заттар» курсының оқу бағдарламасында студенттер нормативтік құжаттармен жұмыс істеуді үйренетін, негізгі байланыстырғыш материалдардың маңызды сипаттамаларын анықтау, сапасы мен қолданылу саласын бағалау мақсатында оларды сынақтан өткізуді үйренетін зертханалық жұмыстарды орындау көзделген.

«Құрылыстағы байланыстырғыш заттар» пәні бойынша зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау 30 сағат ішінде орындауға есептелген, сабақтардың 14 тақырыбын қамтиды. Әдістемелік нұсқауда ұсынылған зертханалық жұмыстарды орындау пән бағдарламасының барлық бөлімдерін игеруге мүмкіндік береді: тұтқыр заттарды өндіруге арналған табиғи және техногендік шикізат, шикізаттың қасиеттері, тұтқыр материалдарды өндіру мен қатаюдың физика-химиялық процестері, әртүрлі байланыстырғыштар технологиясының ерекшеліктері және олардың қасиеттерін, сапасын мемлекеттік стандарттардың талаптарына сәйкес бағалау.

Зертханалық жұмыс №1

Гипсті байланыстырғыш өндірісі үшін шикізат материалдарының қасиеттерін анықтау

Жұмыстың мақсаты: Гипс байланыстырғыштарды өндіруге арналған шикізат материалдарының құрамын, қасиеттерін, құрылымы мен құрылысын анықтау бойынша әдістемемен танысу және практикалық дағдыларды игеру.

Кіріспе

Тау жыныстарының құрамы, қасиеттері мен құрылымын білу өте маңызды, өйткені тау жыныстары құрылыс материалдары өнеркәсібінде байланыстырғыш заттарды (әк, гипс, цемент), жасанды тас материалдарын (керамикалық, жылу оқшаулағыш, бетон және т.б.) өндіру үшін шикізат ретінде кеңінен қолданылады.

Тау жыныстарының құрылыс қасиеттері көбінесе тау жыныстарын құрайтын минералдардың химиялық құрамымен және физикалық және механикалық қасиеттерімен анықталады. Түзілу шартына байланысты ұсынылатын әрбір тау жыныстарының тобы олардың құрылымы (құрылысы) мен жыныстардың қасиеттеріне үлкен әсер етеді.

Тау жыныстары-бірдей жағдайлардың әсерінен пайда болған жер қыртысында минералдардың едәуір жинақталуы.

Минералдар - бұл жер қыртысында болатын физика-химиялық процестердің өнімі және белгілі бір химиялық құрамы, біртекті құрылымы және тән физикалық қасиеттері бар заттар.

Гипс байланыстырғыштары CaSO4·0,5H2O жартылай сулы гипстен тұратын материалдар деп аталады. Олар 140-180°C температурада CaSО4·2H2O екі су гипсін термиялық өңдеу арқылы алынады.

Ангидритті байланыстырғыштар 600-950°C температурада CaSO4·2H2O  екі су гипсімен немесе CaSO4 ангидритімен жағылады. Табиғи ангидритті ұнтақтап белсендіріп қатайту – күйдірусіз әдіспен дайындап алуға болады.

Гипс байланыстырғыштардың негізінде аралас байланыстырғыштар жасалады – гипстіцементті-пуццоланды және гипстішлактыцементті.

Гипс байланыстырғыштарын жасау үшін екі су гипсінен, ангидриттен және химия өнеркәсібінің қалдықтарынан тұратын тау жыныстары қолданылады.

Табиғи шикізат материалдарынан шөгінді тау жыныстары қолданылады: табиғи гипс, глиногипс және табиғи ангидрит.

Табиғи гипс CaSO·2H2O екі сулы кальций сульфатының кристалдарынан тұрады. Бұл гипс шпаты, кристалды, мөлдір, жұқа талшықты және түйіршікті гипс. Дәнді гипстің ең таза түрі алебастр деп аталады. Табиғи гипс құрамында 1-ден 25% - ға дейін әктас, доломит, құм, саз және              т.б. қоспалар бар.

Сазды гипс 30-60% екі сулы гипстен және сазды қоспалардан тұрады. Табиғи ангидрит CaSO4-кристалды құрылымның тау жынысы. Гипс аз кездеседі және оның төменгі қабаты болып табылады. Судың әсерінен ол біртіндеп екі су гипсіне айналады. Сондықтан табиғи ангидритте әдетте екі сулы гипстің 10% - на дейін болады.

Химия өнеркәсібінің қалдықтарынан гипс және ангидрит байланыстырғыштарын өндіру үшін фосфогипс, борогипс, фторогипс және    т.б. қолданылады.

Фосфогипс фосфаттарды фосфор қышқылына және фосфор тыңайтқыштарына өңдеу кезінде, борогипс - бор қышқылын өндіру кезінде, фторогипс - гидрофторлы қышқылды балқыту шпатынан өндіру кезінде алынады.

Республика аумағында батыс, орталық және Түркістан обылысындағы гипсті қойнау кен орындары, Ақмола және Семей облыстарындағы конкрециндік кен орындары барланған. Осылайша, гипс кеңінен таралған және оны ауа байланыстырғыштары үшін ең қол жетімді шикізат көздеріне жатқызуға болады. Инфильтрациялық саз-гипс шөгінділерінен байланыстырғыш заттар ерекше қасиеттермен ерекшеленуі мүмкін.

Материалдың макроқұрылымы - көзге көрінетін немесе аздап үлкейтілген құрылым. Материалдың микроқұрылымы - микроскоппен көрінетін құрылым. Заттардың ішкі құрылымы рентгенқұрылымдық талдау, электронды микроскопия және т.б. әдістерімен зерттеледі.

Көптеген жағдайларда материалдың қасиеттері тесігінің санын, мөлшерін және сипатын анықтайды.

Бөлшектердің пішіні мен мөлшеріне және олардың құрылымына байланысты қатты құрылыс материалдарының макроқұрылымы түйіршікті (борпылдақ немесе конгломерат), ұялы (ұсақ кеуекті), талшықты және қабатты болуы мүмкін.

Құрылыс материалдарының физикалық жағдайы орташа және нағыз тығыздық пен кеуектілікпен толық сипатталады.

Нағыз тығыздық ρ (г/см3) – материалдың бірлік көлемінің массасы мүлдем тығыз күйде. Нағыз тығыздық - бұл химиялық құрамын немесе молекулалық құрылымын өзгертпестен материалдың орташа тығыздығы сияқты өзгертуге болмайтын тұрақты сипаттама.

Шынайы тығыздық: ρ = m/Va, мұндағы m-материалдың массасы, г;  Va - мүлдем тығыз күйдегі көлем (тері тесігі жоқ), см3; Va=V–Vп; V– материалдың табиғи күйдегі көлемі; Vп – ондағы кеуектер тесігінің көлемі.

Кеуектер тесігінің көлемін вакууммен қаныққан кезде материалдың кеуек кеңістігін толтырған сұйықтықтың (су, керосин) көлемімен анықтауға болады. Тығыздық пен кеуектілікті анықтаудың стандартты әдісі материалды ұнтаққа ұсақтауды және Va-ны осы ұнтақтың белгілі массасымен ығыстырылған сұйықтық көлемінің пикнометрімен анықтауды қамтиды.

Орташа тығыздық ρm, г/см3 - материалдың табиғи күйдегі бірлік көлемінің массасы (кеуектері тесігімен бірге)

ρm = m/V

Тері тесігі - құрылымдық материалмен толтырылмаған жасушалар. Көлемі бойынша олар миллиметрдің миллионнан бірнеше миллиметрге дейін болуы мүмкін.

Кеуектілік К - материалдың көлемін тері тесігімен толтыру дәрежесі:

П = VП/Ve

Материалдың кеуектілігі туралы ақпарат оны қолданудың тиісті бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді.

Қаттылық-материалдың оған басқа қатты материалдың енуіне қарсы тұру қасиеті. Материалдардың түрі мен мақсатына байланысты қаттылығын анықтау үшін бірқатар әдістер бар. Біртекті құрылымдағы тас материалдарының қаттылығы Мооса шкаласы бойынша анықталады, ол 1 - ден 10 - ға дейінгі шартты қаттылық индексі бар 10 минералдан тұрады (ең жұмсақ тальк-1, ең қатты алмаз-10). Сыналатын материалдың қаттылық көрсеткіші екі іргелес минералдардың қаттылық көрсеткіштерінің арасында болады, олардың біреуі сыналатын материалды сызып тастайды, ал екіншісі материал үлгісінде сызық қалдырады.

Абразивтілік - материалдың абразияға қарсы тұру қасиеті. Абразия мен соққының бір мезгілде әсер етуі материалдың тозуға төзімділігін сипаттайды. Бұл қасиеттердің екеуі де әртүрлі шартты әдістермен анықталады: абразивтілік - арнайы абразия шеңберлерінде, ал тозу - айналмалы барабандардың көмегімен, онда материалды тесумен бірге ұнтақтау әсерін күшейтетін металл шарлардың белгілі бір саны жиі жүктеледі. Абразия сипаттамасы үшін абразия ауданының 1 см2 - ге жатқызылған материалдың массасы немесе көлемінің жоғалуы, ал тозу сипаттамасы үшін-материал сынамасының пайызындағы үлгі массасының салыстырмалы жоғалуы қабылданады.

Табиғи гипс тастарында гигроскопиялық ылғал, гидрат (кристалдану) суы және екі су кальций сульфаты бар, гипс байланыстырғыштарын өндіруге арналған шикізаттың сапасын бағалауға болады.

Табиғи гипс тасы СаЅО4·2Н2О құрамына және кристалдану суына байланысты 4 сортқа бөлінеді. Бірінші сұрыпты тас үшін СаЅО4·2Н2О құрамы 95%, кристалдану суының құрамы – 19,88; екінші сұрыпты тиісінше – 90 және 18,83; үшінші сұрыпты – 80 және 16,74 және төртінші сұрыпты-70 және 14,64 құрауы тиіс.

Материалдар мен қондырғылар

Шикізат материалдары: табиғи гипс тасы, ангидрит; химия өнеркәсібінің қалдығы – фосфогипс; балға; Болат ине; лупа; қаттылық шкаласы; миллиметрлі бөліністері бар сызғыш немесе штангенциркуль, тұз қышқылының 10% ерітіндісі; кептіру шкафы, Ле-Шателье құрылғысы, әртүрлі таразылары бар техникалық таразылар, өлшеуге арналған стақандар (бюкстер), пестикалы шойын немесе фарфор күпшегі, эксикатор, №02 торы бар елеуіш (тор) жарықтағы ұяшықтың өлшемі 0,2х0,2 мм), муфель пеші, аналитикалық таразы, Фарфор тигель, тигель эксикаторы.

Жұмысты орындаудың әдістемесі

Зертханалық сынақтар үшін кен орнындағы тау жынысының біркелкілігін ескере отырып және іріктелген материалдың физикалық, механикалық, технологиялық және басқа да қасиеттерін анықтау үшін жеткілікті болуы тиіс екендігін ескере отырып, гипс тасының, ангидриттің және фосфогипстің сынамалары алынады. Табиғи тас материалдарын сынау сыртқы белгілерді сипаттаудан және олардың петрографиялық сипаттамасын жасаудан басталады. Осы мақсаттар үшін тау жыныстарының үлкен бөліктері таңдалады, олар зерттелетін тұқымның сипаттамаларын толық көрсетеді.  Тау жыныстарының түсі минералогиялық құрамына, қоспаларына және ауа-райының дәрежесіне байланысты. Табиғи тас материалдары ашық және қара түсті, ақ (түссіз), сарыдан қызылға дейін, жасыл, көп түсті және             т.б. болуы мүмкін. Түстерді сипаттау кезінде дақтардың, тамырлардың және т.б. түсі көрсетіледі.

1) жарқырау тау жынысын құрайтын минералдардың бетінен жарық сәулелері шағылысқан кезде пайда болады. Жылтыр түрі: жарқын (шыны), інжу (кемпірқосақ түстерімен құйылған), майлы (түтіккен), күңгірт (жылтырсыз). Жылтыр жарық сәулесінің сыну көрсеткішіне және шағылысатын беттің сипатына байланысты.

2) тау жынысының минералогиялық құрамы негізгі тау жыныстарын құрайтын минералдардың түрін, олардың қосындыларының мөлшерін, таралуының біркелкілігін, цементтейтін заттың түрін және оның орналасуын көрсетеді;

3) тау жынысының құрылымы оның қалыптасу жағдайларына байланысты. Жаңа сынуды тексеру арқылы анықталады. Құрылымы бар: кристалды, порфирлі, шыны тәрізді, түйіршікті, аморфты және т.б. (сурет 1.1).

а)	          б)	             в)	           г)

Сурет 1.1. Тау жыныстары құрылымдарының түрлері:

а) кристалды, б) порфирлі, в) дәнді, г) аморфты және жасырын кристалды

Кристалды-түйіршікті құрылым тау жынысында негізгі минералдар үшін шамамен бірдей мөлшерде минералды дәндердің біркелкі орналасуымен сипатталады. Порфир құрылымы бір минералдың (немесе сол минералдардың) біркелкі емес дәнімен сипатталады.

Біртекті ұсақ түйіршікті құрылымы бар жыныстар ірі түйірлі және порфирлі құрылым жыныстарымен салыстырғанда жоғары беріктігімен, ауа-райына төзімділігімен, өңделуімен ерекшеленеді. Шыны тәрізді құрылымда айқын кристалды түзілімдер жоқ, мұндай құрылым жыныстың сынғыштығының жоғарылауын көрсетеді;

Сурет 1.2. Тау жыныстарының текстура түрлері:

а) сланцті, б) қабатты (жолақты), в) жер, г) кеуекті.

4. текстура-тау жынысын қалыптастыру процесінде заттың қозғалысы мен түрленуін көрсетеді. Текстурасы болуы мүмкін: тығыз, шифер, кеуекті, ұялы және т.б. (сурет 1.2).

Ең берік және төзімді-тығыз құрылымы бар тау жыныстары. Кеуектіліктің жоғарылауымен беріктік, ауа-райына төзімділік және жылу өткізгіштік төмендейді. Сланецті жыныстары анизотропты, соққы кезінде олар тақтатас бағытында бөлінеді. Текстураны анықтау кезінде жарықтар мен қосылыстардың болуы, олардың мөлшері мен орналасуы ескеріледі. Балғамен соғылған кездегі дыбыс (қатты, саңырау, дірілдеу) қосуға, ылғалға және жасырын жарықшаққа байланысты;

5.адгезия - бұл минералдардың тегіс беттерді-адгезия жазықтықтарын қалыптастыру үшін белгілі бір бағыттар бойынша бөліну мүмкіндігі. Минералдар әртүрлі адгезияға ие:

- өте жақсы - жеке жапырақтарға оңай бөлінеді;

- мінсіз - белгілі бір тегіс жазықтықтарға бөлінеді;

- жетілмеген-адгезия жазықтықтары әлсіз көрінеді;

- жоқ-олар белгісіз бағыттарда бөлінеді, сыну беті біркелкі емес.

Аморфты материалдар адгезияға ие емес. Адгезия минералдың беріктігі мен беріктігін төмендетеді, сонымен қатар оны өңдеуді қиындатады;

6. үзіліс - адгезия бағыттарынан өтпеген бөліну бетін сипаттайды. Бөлінудің беті тегіс, тегіс емес, толқынды, қабыршақты, сфералық болуы мүмкін; бөліну сипаты тегіс, өрескел, жер және т.б. Қабырғалар бөлек, өткір, өткір, кескіш және т.б. болуы мүмкін. Үзіліс материалдың өңделуін, оның байланыстырғышпен ілінісуін сипаттайды;

7. қаттылық - материалдың оған басқа материалдың енуіне қарсы тұру қабілеті. Он минералдан тұратын мох шкаласы бойынша бағаланады (кесте. 1.1) қаттылықтың өсу ретімен орналасқан: әрбір келесі минерал алдыңғы қатарда із қалдырады және өздігінен сызылмайды. Минералдың қаттылығы бойынша оның механикалық қасиеттерін жанама түрде бағалауға болады.

Кесте 1.1 – Минералдың қаттылық шкаласы

| № рс | Минерал | Қаттылық сипаттамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тальк | Тырнақпен оңай сызылады |
| 2 | Гипс | Тырнақпен сурет салу |
| 3 | Кальцит | Пышақпен сурет салу |
| 4 | Плавикті шпат | Пышақпен сурет салу қиын |
| 5 | Апатит | Пышақпен тырналады |
| 6 | Ортоклаз | Шыны тырналады |
| 7 | Кварц | Шыны тарту |
| 8 | Топаз | ~ // ~ |
| 9 | Корунд | ~ // ~ |
| 10 | Алмаз | ~ // ~ |

8. Тас материалдарында карбонаттардың болуы оларға 10% тұз қышқылы ерітіндісінің әсер етуімен анықталады, ол құрамында карбонаттар бар тау жыныстарының бетінде «қайнайды». Петрографиялық сипаттаманы құрастырудан басқа, тас материалдары үшін келесі негізгі қасиеттер анықталады;

- нағыз тығыздық;

- орташа тығыздық;

- үйме тығыздық (сусымалы жыныстар);

- кеуектілік пен қуыстылық;

9. Тас материалының нағыз тығыздығын анықтау үшін іріктелген және мұқият араластырылған орташа сынамадан 200 – 220 г өлшейді.  Материалдың іріктеп алынған сынамасының бөліктерін кептіру шкафында 110±5°С кезінде тұрақты массаға дейін кептіреді; содан кейін олар агат немесе фарфор ерітіндісінде ұсақталады. Алынған ұнтақ №02 тормен електен өткізіледі (жарықтағы ұяшық мөлшері 0,2×0,2 мм). Фарфор шыныаяққа шамамен 180 г еленген ұнтақты салғаннан кейін, ол қайтадан 110±5°C температурада кептіріледі, содан кейін ұнтақ сынаққа дейін сақталатын эксикаторда бөлме температурасына дейін салқындатылады.

Қатты материалдың нағыз тығыздығы Ле Шателье көлем өлшегішінің көмегімен анықталады (1.3 – сурет), ол көлемі 120-150 см3 шыны ыдыс, тар мойны бар, ортаңғы бөлігінде біршама кеңейеді. Шамның мойнында сфералық кеңеюден жоғары және төмен екі қасиет қолданылады, олардың арасындағы көлем 20 см3 құрайды. Мойын аяқталды, бөлу бағасы 0,1 см3.

Сурет 1.3. Ле Шателье көлем өлшегіші

1 – көлем өлшегіш; 2 – суы бар ыдыс; 3 – термометр

Көлем өлшегіш материалдың ұнтағына қатысты инертті сұйықтықпен: сумен, сусыз керосинмен немесе спиртпен төменгі, нөлдік белгіге дейін толтырылады. Осыдан кейін сұйықтықсыз бөлік (нөлдік сызықтан жоғары) сүзгі қағазымен мұқият сүртіледі. Содан кейін көлем өлшегіш температурасы 20°C болатын суы бар шыны ыдысқа орналастырылады (оның шкаласы аяқталған температура). Сынақ жүріп жатқан кезде көлем өлшегіш суда қалады. Бұл позициядағы көлем өлшегіш қалқып кетпеуі үшін, мойынның барлық аяқталған бөлігі суда болатындай етіп штативке бекітіледі.

Эксикатордағы дайындалған сынамадан сағат шынысында 0,01 г дейін дәлдікпен 80 г материалды іліп қояды және ондағы сұйықтық деңгейі 20 см3 бөлумен шегіне дейін немесе аспаптың жоғарғы градуирленген бөлігінің шегінде сызыққа дейін көтерілгенге дейін кішкене бөліктерде оны құйғыш арқылы қасықпен құрылғыға құяды. Көлем өлшегіштегі сұйықтықтың соңғы және бастапқы деңгейлері арасындағы айырмашылық құрылғыға құйылған ұнтақтың көлемін көрсетеді. Қалған ұнтақ өлшенеді. Көлем өлшегішке құйылған ұнтақтың массасы бірінші және екінші өлшеу нәтижелері арасындағы айырмашылыққа тең болады.

Материалдың нағыз тығыздығы ρ, кг/м3, формула бойынша есептеледі:

ρ=m-m1V,

мұнда: m – сынаққа дейін материалдың аспа, кг;

m1 – аспадағы қалдық, кг;

V – материалдың аспамен ығыстырылған сұйықтық көлемі (көлем өлшегіштегі ұнтақ көлемі), м3.

Үлгінің көлемін анықтау үшін сұйықтық ыдысынан үлгіні ығыстыруға негізделген әдіс қолданылады, ол үшін көлем өлшегіш немесе гидростатикалық таразылар қолданылады.

10. Көлем өлшегіш көмегімен орташа тығыздықты анықтау. Бұл құрылғы (сурет. 1.4) - ішкі диаметрі 150 мм және биіктігі 320 мм металл цилиндр, 250 мм биіктікте оған диаметрі 8-10 мм жез түтік дәнекерленген, оның ұшы бүгілген. Көлем өлшегіш түтіктің үстінен сәл су құйып, артық судың ағып кетуін күтеді, содан кейін өлшенген стақан түтіктің астына ауыстырылады. Әрбір үлгі кептіріліп, өлшенеді, содан кейін балқытылған парафиннің жұқа қабатымен жабылады (щеткамен). Парафин қатайғаннан кейін үлгіні тексереді, парафин пленкасында тексеру кезінде анықталған көпіршіктер немесе жарықтар қыздырылған металл сыммен немесе пластинамен тегістеледі. Парафиирлеуден кейін үлгіні күшті жіппен байлап, екінші рет өлшейді.

Сурет 1.4.  Көлем өлшегіш

1 – металл цилиндр; 2 – латунды түтікше; 3 – стакан;

4 – сыналатын үлгі

Сыналатын үлгіні көлем өлшегішке батырған кезде су құбырдан стаканға ағып кетеді. Тамшылардың құлауы тоқтағаннан кейін бір стақан су өлшеніп, үлгімен ығыстырылған судың массасы анықталады.

Үлгінің орташа тығыздығы келесідей есептеледі. Алдымен үлгіні жабуға жұмсалған парафиннің көлемін формула бойынша анықтаңыз Vп, м3

Vп=m-m1ρп,

мұнда: m – құрғақ үлгінің салмағы, кг;

m1 – парафинмен қапталған үлгінің массасы, кг;

ρп – парафиннің орташа тығыздығы 930-ға тең, кг/м3.

Осыдан кейін үлгінің орташа тығыздығы ρ0, кг/м3, формула бойынша есептеледі:

ρ0=mV1-Vп,

мұнда: m – құрғақ үлгінің салмағы, кг;

V1 – парафині бар үлгінің көлемі (үлгімен ығыстырылған судың массасына санмен тең), м3;

Vn – парафиннің көлемі, м3.

11. Гипс тастарын химиялық талдау ондағы гигроскопиялық ылғалдың, содан кейін екі су сульфатының құрамын анықтаудан басталады. Ол үшін №02 електен толық өткенге дейін табиғи гипс тастарын ұнтақтау арқылы алынған ұнтақты алыңыз.

Табиғи гипс тастың гигроскопиялық ылғалдылығы G₁ кептірілгенге дейін және G₂ кептіргеннен кейін құрғақ іліністің салмағына жатқызылған 45-50°C температурада тұрақты салмаққа дейін % - бен орнатылады.

H₂Oгигр=G₁ -G₂  G₂  100

Табиғи гипс тастарындағы гидратты су 400°C температурада тұрақты салмаққа дейін ұсақталған гипс тастың ілмегін (1-2 г) кальцийлеу арқылы ыдырайды. % Гидрат суының құрамы формула бойынша есептеледі.

H₂Oгидр=G₁ -G₂  G₁  100

мұнда: G₁ және G₂ - сынаманың таразысы, тиісінше, г-ға дейін және кейін.

Дәл осындай тәжірибе формуланы қолдана отырып, табиғи гипс тастарындағы екі су кальций сульфатының құрамын есептеуге мүмкіндік береді.

CaSO₄∙ 2H₂O =4,7785 G₁ -G₂  G₁  100

Тапсырма:

1. Тау жыныстарының әр үлгісі өлшенеді, зерттеледі, петрографиялық сипаттама жасалады.

2. Әр үлгі үшін нақты, орташа тығыздық, қаттылық анықталады және тау-кен үлгісінің кеуектілігі есептеледі.

3. Табиғи гипс тастарын химиялық талдау нәтижелері бойынша гипс байланыстырғыштарын өндіру тұрғысынан шикізат сапасы туралы қорытынды жасау.

Жұмыс қорытындысы:

Минералдар мен тау жыныстарын зерттеу мен сынаудың барлық деректері кестеге енгізіледі. Төменде келтірілген нысан бойынша 1.2 және 1.3.

Кесте 1.2 – Негізгі тау жыныстарын құрайтын минералдарға сипаттама

| № рс | Минерал | Тобы | Формула | Түсі | о (D с;ю | Құрылымы | Текстурасы | Нағыз тығыздығы, кг/м3 | Қаттылығы | Табиғатта болу шарты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кесте 1.3 -   Негізгі тау жыныстарының сипаттамасы

| № рс | Тау жынысы | Тобы | Кіші топ | Түс | Минералдық құрамы | Құрылымы | Текстурасы | Орташа тығыздығы, кг/м3 | Моос бойынша қаттылық шкаласы | Қосымша |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сынақ нәтижелері бойынша қорытындылар

Бақылау сұрақтары:

1.Гипс байланыстырғыштарын анықтаңыз.

2.Гипс байланыстырғыштардың жіктелуі.

3.Тау жыныстарының қасиеттерін сипаттайтын физикалық қасиеттер.

4.Тау жыныстарының қасиеттерін сипаттайтын механикалық қасиеттер.

5.Гипс байланыстырғыштарын өндіру үшін қолданылатын тау жыныстарының түрлері мен шығу тегі қандай?

6.Тау жынысы мен минералға анықтама беріңіз.

7.Тау жыныстарының петрографиялық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер.

8.Тау жыныстарының нақты тығыздығын анықтау тәртібі.

9. Тау жыныстарының орташа тығыздығын анықтау тәртібі.

10.Тау жыныстарының қаттылығын анықтау тәртібі.

11.Қазақстандағы гипс тасының, ангидриттің кен орындарын және өнеркәсіптің құрамында гипс бар қалдықтарының көздерін атаңыз.

12.Гигроскопиялық ылғал қалай анықталады?

13.Гидраттық ылғал қалай анықталады?

14.Гипс шикізатының сапасын қандай деректермен анықтауға болады?

Зертханалық жұмыс №2

Гипсті байланыстырғыштарды алу кезінде жүретін химиялық процестерді талдау

Жұмыстың мақсаты: Төмен жанатын және жоғары жанатын гипс байланыстырғыштарын өндіруде табиғи гипс тасын жағу кезінде болатын процестер туралы білімді игеру.

Кіріспе

Дифференциалды-термиялық талдау зерттеудің ең дәл және жылдам әдістерінің бірі болып табылады және заттардың температурасы өзгерген кезде олардың физика-химиялық өзгерістерінің барысын бақылауға мүмкіндік береді.

Мұндай талдау минералдардың қыздыру және салқындату процесінде фазалық өзгеруін зерттеудің өте тиімді әдісі болып табылады, бұл күйдіретін құрылыс материалдарын зерттеу кезінде минералогиялық құрамды қосымша талдау әдісімен маңызды.

Оның мәні термиялық әсерлермен, яғни жылу сіңірумен (эндотермиялық процестер) немесе жылу шығарумен (экзотермиялық) бірге жүретін заттардың конверсия және өзара әрекеттесу температурасын (материалды жылыту немесе салқындату қисықтарын қолдану арқылы) анықтау болып табылады.

Эндотермиялық әсерлермен, мысалы, келесі процестер жүреді: материалды кептіру кезінде адсорбциялық суды кетіру; кристаллогидраттардың гидраттық суын қыздыру кезінде алып тастау; құрамында кальций мен магний карбонаттары бар материалдарды қыздыру кезінде газ бөле отырып диссоциация жасау; кейбір полиморфты түрленулер; заттардың еруі.

Экзотермиялық әсерлер, мысалы, байланыстырғыштардың қатаюымен, кейбір полиморфты өзгерістермен, заттың аморфты күйден кристаллға ауысуымен, заттардың қайта кристалдану процестерімен туындауы мүмкін.

Қыздырған кезде материалда болатын эндотермиялық және экзотермиялық процестер температураны дифференциалды автоматты түрде жазу арқылы тіркеледі. Эндотермиялық процестерде дифференциалдық қисық нөлдік сызықтан төмен, ал экзотермиялық процестерде жоғары қарай ауытқиды. Нөлдік сызықтан ауытқу амплитудасы жылу процесінің қарқындылығының көрсеткіші бола отырып, зерттелетін және анықтамалық үлгілердің температуралық айырмашылығын көрсетеді.

Құрал-жабдықтар мен материалдар: табиғи гипс тастарының үлгілері, фосфогипс, таразы, пестика, елек, дериватограф бар фарфор ерітіндісі.

Жұмысты жүргізу әдістемесі

Дифференциалды-термикалық талдау жүргізу үшін табиғи гипс шикізатын дайындау.

80-1000С температурада кептіргеннен кейін үлгілерді 2 сағат ішінде агат ерітіндісінде ұсақтап, 008 електен өткіземіз. Дайындалған сынамаларды дериватографта университеттің «ИРЛИП» физика-химиялық зерттеу әдістері зертханасында сынақтан өткізу.

2.Алынған туынды диаграммаларды ашамыз, олардың біреуі суретте 2.1 көрсетілген.

Сурет 1. Табиғи гипс тастарының дериватограммасы

Дериватограммаларды таратып жазу тәртібі:

2.1. Термограммада шыңның басталу және аяқталу температурасын, шыңның енін, шыңның тереңдігін анықтау.

2.2. Процестің сипатын шыңның бағыты бойынша анықтаңыз: эндотермиялық немесе экзотермиялық.

2.3. Зат массасының өзгеруін анықтау.

2.4. Табиғи шикізат материалдарының құрамына кіретін қосымша қосылыстардың, техникалық өнімдерді құрайтын қосылыстардың және құрамында су бар қосылыстардың сәйкестендіру сипаттамаларының анықтамалық деректерін қолдана отырып, термограммалары декодтау үшін ұсынылған гипс шикізатының құрамын анықтаңыз.

Жұмыс қорытындысы

100–200оС; 300-500оС; 800-900оС температураларында табиғи гипс тасын күйдіру кезінде болатын процестерді көрсете отырып, дифференциалды-термикалық тәсілмен гипс байланыстырғыштарын өндіруге арналған шикізат материалдарын талдау нәтижелерін сипаттау.

Бақылау сұрақтары:

1.Термиялық талдау әдісінің мәні.

2.Термиялық талдау әдісінің мүмкіндіктері.

3.Дифференциалды-термиялық талдау әдісін жүргізу техникасы.

4.Жылу әсерлерінің сипаттамаларын анықтау.

5.Эндотермиялық және экзотермиялық физика-химиялық процестер.

6.Дифференциалдық қисықтың сипаты.

7.Дериватограммаларды декодтау тәртібі.

8.Табиғи гипс тастарын жағу кезінде пайда болатын процестер.

Зертханалық жұмыс №3

Құрылыс гипсінің қасиеттерін зерттеу

Жұмыстың мақсаты: Әдістемемен танысу және гипс байланыстырғыш түрлерінің құрылыс-техникалық қасиеттерін құрылыста қолдану аймағының мақсатымен анықтау бойынша практикалық дағдыларды игеру.

Кіріспе

Гипс байланыстырғыштары екі топқа бөлінеді: төмен жану және жоғары жану. Төмен күйдіргіштерге құрылыс, қалыптау және беріктігі жоғары гипс, ал жоғары күйдіргіштерге — ангидрит цементі және эстрих-гипс жатады.

Гипс байланыстырғыштары келесі процестердің нәтижесінде алынады. Екі сулы гипсті 120-170°С дейін қыздырғанда (атмосфералық қысым кезінде) дегидратация реакциясы жүреді:

Бұл жағдайда β-модификация CaSO4·0,5Н2О – құрылыс гипсі алынады.

Егер дегидратация реакциясы орта су буымен қаныққан кезде жоғары қысымда жабық аппараттарда өтетін болса, су гипстен тамшы сұйық күйінде шығады және CaSO4 · 0,5Н2О α-модификациясы алынады (беріктігі жоғары                «медициналық» гипс):

Β-модификация бөлшектерінің меншікті беті α-модификацияға қарағанда 2,5-5 есе жоғары, сондықтан судың қажеттілігі жоғары, бірақ қатайтылған (ылғалданғаннан кейін) өнімнің беріктігі төмен. Α-модификациялы CaSO4·0,5Н2О гидратталған өнімнің сығылу беріктігі 60-70 МПа жетуі мүмкін. Күйдіру жолымен гипс тасы жоғары температурада (600 – 800°С) алады ангидритовое тұтқыр:

Бұл байланыстырғышты қатайту активаторларын қосу арқылы табиғи ангидриттен алуға болады.

900-1000°С температурада қалпына келтіру ортасында күйдірумен эстрих-гипс (кальцийленген гипс) алынады. Жоғары күйдіргіш гипс (эстрих-гипс) ангидритті цементтердің бір түрі болып табылады. Ол табиғи гипсті немесе ангидритті  800...1000°С температурада жағу арқылы алынады, содан кейін ұсақ ұнтақтау. Бұл жағдайда толық дегидратация ғана емес, сонымен қатар ангидриттің ішінара диссоциациясы (ыдырауы) СаО (3 мөлшерінде) пайда болады...5%) реакция бойынша.

CaSO4·2H2O=CaSO4+2H2O

CaSO4 = СаО + SO3.

Сумен жабылған кезде СаО қатаю катализаторы ретінде әрекет етеді. Жоғары жанатын гипсі баяу орнатылады және қатаяды, бірақ суға төзімділік пен сығылу беріктігі (10...20 МПа) оны мозаикалық едендерді орнатуда, жасанды мәрмәр өндірісінде және т.б. сәтті пайдалануға мүмкіндік береді. Жоғары жанғыш гипстен жасалған бұйымдар аз, жылу және дыбыс өткізгіш, олар гипс байланыстырғышымен салыстырғанда аязға төзімділігі жоғары, суға төзімділігі жоғары және пластикалық деформацияға бейімділігі төмен.

Құрал-жабдықтар мен материалдар:

# Құрылыс гипсі, беріктігі жоғары гипс, кептіру шкафы, №2 торы бар елеуіш, Суттард вискозиметрі, сфералық тостаған, қол араластырғышы, Вика аспабы, қысқыш бұранда, тұғырық, көлденең қабырғалар, бойлық қабырғалар, арқалықтарды майыстыруға сынауға арналған құрылғысы бар иінтірек аспабы.

Жұмысты орындау әдістемесі:

# 1. Гипстің ұнтақтық майдалығын анықтау

50-55°С кезінде кептіру шкафында 1 сағат бойы алдын ала кептірілген гипс сынамасынан техникалық таразыларда сағат шынысында 0,1 г дейінгі дәлдікпен 50 г мөлшерінде гипс ілмегін іліп қояды. Белгі №02 тормен елекке құйылады (сурет 3.1) және қақпақпен жауып, қолмен електен өткізеді немесе механикалық елеуге арналған құрылғыға елек орнатып және құрылғыны қосды. Елеудің ұзақтығы әдетте 5-7 минутты құрайды, содан кейін құрылғы өшіріліп, елек алынып, түбін мұқият алып тастап, електен өткен гипс құйылады. Гипсті бақылаулық елеу түбі алынған кезде қағазға қолмен жүргізіледі. Егер 1 минут ішінде електен 0,05 г артық емес гипс өтсе, гипсті елеу аяқталған болып саналады.

# Сурет 3.1. Қақпағы мен түбі бар елек

1 – № 02 торы бар елеуіш; 2 – қақпақ; 3 – түпше

Гипсті ұнтақтаудың ұнтақтығын електе қалған массаның бастапқы сынама массасына (50 г) қатынасы ретінде 0,1% аспайтын қателікпен анықтайды. Ұсақтау мөлшері үшін екі сынақ нәтижелерінің орташа арифметикалық мәні алынады. Ұнтақтаудың нәзіктігіне байланысты құрылыс гипсі үш топқа бөлінеді: I – ірі ұнтақтау – електегі қалдық 23% – дан аспайды, II – орташа ұнтақтау – електегі қалдық 14% – дан астам және III-ұсақ ұнтақтау-қалдық 2% - дан аспайды.

2. Гипс қамырының қалыпты тығыздығын анықтау

Гипс қамырының қалыпты қоюлығын Суттард вискозиметрінің көмегімен анықталады (сурет 3.2), биіктігі 100 мм және ішкі диаметрі 50 мм болатын мыс немесе жезден жасалған цилиндр. Цилиндрде жақсы жылтыратылған ішкі беті және тәжірибе кезінде орнатылған әйнекпен жанасу орны болуы керек. Диаметрі 240 мм – ден асатын әйнекте немесе қағазда диаметрі 150-220 мм болатын концентрлік шеңберлер қолданылады, ал диаметрі 170 – тен 190 мм-ге дейінгі шеңберлер 5 мм-ден кейін, ал қалғандары 10 мм-ден кейін қолданылады. Сынақ алдында цилиндр мен шыны дымқыл шүберекпен сүртіледі. Шыны табақ қатаң көлденең орналастырылады, ал цилиндр концентрлік шеңберлердің ортасына орнатылады.

Сурет 3.2. Суттард вискозиметрі

а – в собранном виде; б – расплыв лепешки из гипсового теста;

1 – латунный цилиндр; 2 – стеклянная пластинка с концентрическими окружностями; 3 – лепешка из гипсового теста нормальной густоты

а-жиналған түрінде; б – гипс қамырынан жайылуы;

1-жез цилиндр; 2-концентрлік шеңберлері бар шыны пластинка; 3-қалыпты тығыздықтағы гипс қамырынан жасалған күлше

Қамырдың қалыпты тығыздығын анықтау үшін 300 г гипс алып, оны сфералық шыныаяққа құйып (сурет 3.3) алдын-ала өлшенген су мөлшерімен (150-220 мл) және қолмен араластырғышпен (сурет 3.4) гипс суға құйыла бастаған уақыттан бастап, 30 с бойы араластырады.

Араластыру аяқталғаннан кейін әйнектің ортасына орнатылған цилиндр гипс қамырымен толтырылады, оның артық мөлшері сызғышпен кесіледі. Гипсті суға құю басталғаннан бастап 45 с-тан кейін немесе араластыру аяқталғаннан кейін 15 с-тан кейін цилиндр тез тігінен көтеріліп, жағына шығарылады. Бұл жағдайда гипс қамыры әйнекке күлше құйылады (суретті 3.2, б қараңыз). Жайылу диаметр концентрлік шеңберлермен анықталады немесе қатесі 5 мм-ден аспайтын екі перпендикуляр бағытта сызғышпен өлшенеді және арифметикалық орташа мән есептеледі.

3.3 Гипс пен цемент қамырын жабуға арналған шыныаяқ

Сурет 3.4. Гипс қамырын араластыруға арналған қол араластырғышы

1 – ілгектер (3-тен көп); 2 – тұтқасы

Жайылымның орташа диаметрі гипс қамырының консистенциясын сипаттайды. Стандартты консистенция (қалыпты тығыздық) (180±5) мм тең гипс қамырының бұлыңғыр диаметрімен сипатталады. Егер сынақтың анық емес диаметрі (180±5) мм сәйкес келмесе, сынақты судың өзгертілген массасымен (1-2% – ға) қайталайды. Гипс қамырының қалыпты тығыздығы 100 г гипске келетін миллилитр судың санымен көрінеді.

3. Гипс қамырын орнату уақытын анықтау

Гипс қамырын орнату уақытын анықтау үшін стандартты Вика құрылғысы қолданылады (сурет 4.5), ол 1-станинадан, қосымша жүкке арналған 3 алаңы бар 2 жылжымалы металл шыбықтан, 8 кесілген конус түріндегі жез сақинадан, шыны пластинадан тұрады 9. Өзекшені қажетті биіктікке бекіту үшін қысқыш бұранда 6 қолданылады. Төмен қарай бағытталған сызықпен 4-тен 0-ден 40 мм-ге дейінгі бөлімдері бар 5 шкаласының төсегіне қатысты оның қозғалысын есептеу үшін 4 көрсеткішпен жабдықталған, жылжымалы стержннің төменгі бөлігінде диаметрі 1 мм және ұзындығы 50 мм болатын 7 болат ине бекітілген.

Сынақ басталар алдында металл өзектің еркін құлауын, иненің тазалығын, ине пластинкаға тірелетін болса, нөлде болуы тиіс иненің жағдайын тексереді. Инесі бар стержннің массасы 120 г құрайды.

Орнату уақытын анықтау үшін 200 г гипс өлшеніп, оны суға біркелкі құйамыз, оның мөлшері қамырдың қалыпты тығыздығына сәйкес келеді және массаны қолмен араластырғышпен араластырыңыз (3.4 суретті қараңыз) 30 с ішінде. Дайындалған қамыр әйнекке орнатылған құрылғының сақинасына тез құйылады. Гипс қамырына түскен ауаны кетіру үшін пластинасы бар сақина 4-5 рет пластинаның бір жағын шамамен 10 мм көтеру және түсіру арқылы шайқалады. Артық қамыр кесіліп, беті пышақпен тегістеледі. Содан кейін сақина құрылғының инесінің астына араластырылады, оны сақинаның ортасындағы қамырдың бетімен байланыстырады және штанганы қысқыш бұрандамен бекітеді; содан кейін ине әр 30 с сайын гипс қамырына түсіріліп, әр жолы ол жаңа жерге батырылады. Қамырдан шығарылғаннан кейін ине мұқият сүртіледі. Инені гипс қамырына батыру тереңдігі жылжымалы өзекте орналасқан жебенің көрсеткіші бойынша бекітіледі және оның мәні зертханалық жұмыстарға арналған журналға енгізіледі.

Алынған мәндер орнатудың басталуы мен аяқталуын анықтайды. Орнатудың басталуы гипс қамыры жабылған сәттен бастап (гипстің суға құйылуы) ине пластинаның түбіне 0,5 мм жеткенге дейінгі уақыт кезеңі болып саналады. орнатудың соңы гипс гестасы жабылған сәттен бастап инені қамырға батырғанға дейінгі уақыт аралығы болып саналады, 0,5 мм артық емес.

Сынақ жүргізілетін гипс тестін орнату мерзімдері зертханалық жұмыстарға арналған журналға енгізіледі және стандарт талаптарымен салыстырылады. Орнату мерзіміне байланысты құрылыс гипсі үш топтың біріне жатады: А – тез қататын (орнатудың басталуы 2 минуттан ерте емес, соңы – 15 минуттан кеш емес); Б – орнатудың қалыпты қататын басталуы 6 минуттан ерте емес, соңы – 30 минуттан кеш емес); В – баяу қататын (орнатудың басталуы 20 минуттан ерте емес, орнатудың соңы нормаланбайды).

# Сурет 3.5. Қатуын мерзімін анықтауға арналған Вика аспабы

# 4. Гипс тастарының беріктігін анықтау

Гипстің сапасы мен сортын бағалау үшін оның сынамасы зертханада сыналады, онда гипс қамырынан жасалған үлгі-арқалықтарды бүгу және қысу кезіндегі беріктік шегі айқындалады. Үш үлгіні жасау үшін-пучкалар 1-ден 1,6 кг гипске дейін өлшенеді және қамырдың қалыпты тығыздығына сәйкес келетін мөлшерде шыныаяққа су қосылады. Гипс 5-20 с бойы суы бар шыныаяққа құйылады және біртекті масса алынғанға дейін 60 с бойы қолмен араластырғышпен араластырылады, ол металл қалыпқа құйылады (сурет 3.6). Бұрын қалыптың ішкі беті минералды маймен аздап майланған. Қалыптың бойлық және көлденең қабырғалары паллеттің тегістелген бетіне тығыз орналасуы керек.

Пішіннің көлденең қабырғалары бойлық қабырғалармен бірге қысқыш бұрандамен бекітілуі керек, осылайша пішін паллетке мықтап басылады, ал қабырғалар мен пішін түбінің арасындағы бұрыш 90°құрайды.

Әр пішінде бір уақытта 40×40×100 мм үш үлгі жасалады.үлгілерді дайындау кезінде пішін бөліктері бір уақытта толтырылады, ол үшін гипс қамыры бар шыныаяқ қалыптан біркелкі жылжытылады. Құйылғаннан кейін тартылған ауаны шығару үшін пішінді 5 рет шайқайды, ол үшін ол шамамен 10 мм биіктікке көтеріліп, түсіріледі. Орнату басталғаннан кейін артық гипс қамыры сызғышпен алынып, оны үлгілердің бетіне перпендикуляр пішіннің жоғарғы қырлары бойымен жылжытады. Орнату аяқталғаннан кейін 15±5 минуттан кейін үлгілер қалыптан алынып, тексеріледі. Пресс тақталарына іргелес үлгілердің беттері параллель болуы керек және жазықтықтан 0,5 мм-ден артық ауытқулары болмауы керек.егер үлгілердің беттерінде ақаулар табылса, оларды тексеруге болмайды.

Сурет 3.6. Металл горшок дайындау үшін үлгілер-арқалықтар

Қамырды жапқаннан кейін 2 сағаттан кейін үш үлгі-сәулелер МИИ-100 машинасында немесе Михаэлистің құрылғысында (сурет 3.7).

Ол 1 станинадан, 2 иықтың қатынасы 1:5 болатын төменгі тұтқадан, 4 иықтың қатынасы 1:10 болатын жоғарғы тұтқадан, 5 иілу сынағынан тұрады, 6 бөлшекке арналған ыдыс, 8 тартқыш, 10 фракциясы бар хоппер. Құрылғының тұтқалар жүйесі үлгідегі бөлшек массасынан туындайтын күшті 50 есе арттырады.

Сынақ басталар алдында құрылғының тепе-теңдігін тексеру керек. Михаэлис құрылғысы ыдыс алынып тасталғанда теңестіріледі, 3-жүктемені жылжытады, осылайша 4 негізгі тұтқаның жоғарғы беті кронштейннің ішкі бетіне қосылған қауіппен бірдей деңгейде болады. Сынақ алдында үлгілерді мұқият тексеріп, қабыршақтан алып тастайды, сондықтан үлгілерді аспаптың қармауыштарына орнатқан кезде ол білікшелерге таза беттермен тіреледі.          7 үлгісі иілу құрылғысының тірек роликтеріне орнатылады, сондықтан оны дайындау кезінде көлденең болатын үлгілер тік күйде болады. Тірек роликтерінің орталықтары арасындағы қашықтық 100 мм, ал жүктеме ролигі тіректердің ортасында орналасқан (сурет 3.8). Содан кейін ыдыс құрылғының бункерінен фракциямен жүктеледі, ал жүктеме жылдамдығы біркелкі болуы керек. Бөлшектің салмағы ыдыспен бірге деструктивті жүктемеге сәйкес келетін мәнге жеткенде, үлгі бұзылады, ал ыдыс 9 бункердің педальына түсіп, бөлшектің түсуін тоқтатады. Бөлшегі бар ыдыс 10 г дәлдікпен өлшенеді.

# Сурет 3.7. Арқалықтарды иілуге сынауға арналған құрылғысы бар иінтіректі аспап

Сурет 3.8. Арқалықты иілуге сынау схемасы

1 – тірек; 2 – жүктеу валигі; 3 – арқалық

40×40×160 мм өлшемді үлгі арқалықтарды ию кезіндегі беріктік шегі, тіректер арасы 100 мм және рычаг иықтарының ара-қатынасы 1:50, МПа

Bизг=11,7p,

мұнда: p – бөлшек ыдыс салмағы, Н.

Гипс сынағынан жасалған үлгілердің иілу кезіндегі беріктік шегі үш үлгіні сынаудың ең үлкен екі нәтижесінің арифметикалық ортасы ретінде есептеледі. МИИ – 100 машинасында үлгі-арқалықтарды иілуге сынау кезінде төменде баяндалған әдістемені басшылыққа алу қажет.

Сығымдау кезіндегі беріктік шегі 1 тонна гидравликалық престе иілу үлгілерін сынау кезінде алынған арқалықтардың алты жартысын сынау арқылы анықталады. Арқалықтардың жартысына жүктемені беру үшін өлшемі 40×62,5 мм (ауданы 25 см) жалпақ болат тегістелген тақталар қолданылады. Арқалықтардың әр едені екі пластинаның арасына орналастырылады, осылайша өндіріс кезінде пішіннің бойлық қабырғаларына жақын орналасқан бүйір беттері жұмыс беттерімен сәйкес келеді (сурет 3.9), ал пластиналардың қатырылған үлгінің тегіс қабырғасына мықтап бекітілген. Сынақ кезіндегі жүктеме үлгі бұзылғанға дейін үздіксіз артуы тиіс. Үлгіні біркелкі жүктеудің басынан бастап оның бұзылуына дейінгі уақыт 5 – 30с шегінде болуы тиіс, сынау кезінде жүктеменің орташа өсу жылдамдығы 1+0,1 Н/с болуы тиіс.

Сурет 3.9. Сынақ кезінде металл пластиналардың орналасуы

қысу үшін сәулелердің жартысы

Әр үлгіні сығу кезіндегі беріктік шегі 25 см2-ге тең плитаның жұмыс аймағына деструктивті жүктеме мәнін бөлудің нақты мәніне тең. Соңғы нәтиже үшін алты үлгіні-жартысын сынаудың төрт мәнінен орташа арифметикалық мән алынады (ең үлкен және ең аз нәтижесіз).

Сынақ нәтижелерін өңдеу:

Гипс үлгілерін сынаудың алынған нәтижелері зертханалық жұмыстарға арналған журналға жазылады және оларды 3.1-кестеде келтірілген стандарттың техникалық талаптарымен салыстырады.

Кесте 3.1 - Құрылыс гипсіне қойылатын техникалық талаптар

| Байланыс-тырғыш маркасы | Өлшемі 40×40×160, 2 сағ, МПа, кем емес үлгі-арқалықтардың беріктік шегі |  | Байланыс-тырғыш маркасы | Өлшемі 40×40×160, 2 сағ, МПа, кем емес үлгі-арқалықтардың беріктік шегі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қысу кезінде | иілу кезінде |  | қысу кезінде | иілу кезінде |
| Г-2 | 2 | 1,2 | Г-10 | 10 | 4,5 |
| Г-3 | 3 | 1,8 | Г-13 | 13 | 5,5 |
| Г-4 | 4 | 2 | Г-16 | 16 | 6 |
| Г-5 | 5 | 2,5 | Г-19 | 19 | 6,5 |
| Г-6 | 6 | 3 | Г-22 | 22 | 7 |
| Г-7 | 7 | 3,5 | Г-25 | 25 | 8 |

Төменде келтірілген нысан бойынша анықталатын көрсеткіштердің жиынтық кестесі жасалады (кесте 3.2) және МЕМСТ 125-79 жіктемесі мен талаптарына сәйкес сынауға ұшыраған гипс байланыстырғыш үлгісінің толық атауын береді, сыналған гипс байланыстырғыштарды қолдану саласы туралы қорытынды жасалады (кесте 3.4).

Кесте 3.2 - Сынақ нәтижелерін жазу нысаны

| № | Көрсеткіштің атауы | Көрсеткіштің мәні | Жіктеу бойынша қорытынды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ұнтақ майдалығы, % |  |  |
| 2 | Қалыпты қоюлығы, % |  |  |
| 3 | Қатудың басталуы, мин |  |  |
| 4 | Қатудың соңы, мин |  |  |
| 5 | Иілу кезіндегі беріктік шегі |  |  |
| 6 | Сығылу кезіндегі беріктік шегі |  |  |

| Гипс байланыстырғыштарды қолдану салалары | Ұсынылатын маркалары мен түрлері |
| --- | --- |
| Гипстен құрылыс бұйымдарының барлық түрлерін дайындау | Г-2 + Г-7, қатаюдың барлық түрлері және ұнтақтау дәрежелері |
| Жұқа қабырғалы құрылыс материалдары мен сәндік бөлшектерді дайындау | Г-2+ Г-7, жұқа және орташа ұнтақтау, тез және қалыпты қатаю |
| Сылақ жұмыстарын жүргізу, жіктерді бітеу және арнайы мақсаттар | Г-2 + Г-25, қалыпты және баяу қатаю, орташа және ұсақ ұнтақтау |
| Фарфоро фаянс, керамика, машина жасау және өнеркәсіптің басқа да салаларында, сондай-ақ медицинада формалар мен үлгілерді дайындау | Г-5+ Г-25, қалыпты орнату уақыты бар ұсақ ұнтақтау |

Бақылау сұрақтары

1. Құрылыс гипсі дегеніміз не?

2. Жоғары берік гипс дегеніміз не?

4. Ангидритті цемент дегеніміз не?

5. Дегидратация процесі немен сипатталады?

6. Құрылыс гипсін ұнтақтаудың майдалығын анықтау үшін елек қандай тормен қолданылады?

7. Гипс қамырының қалыпты қоюлығын анықтау әдісін көрсетіңіз?

8. Гипс қамырын қату уақытын қандай құрылғы анықтайды?

9. Гипс қамырын қату мерзіміне стандарттың талаптары қандай?

10.Гипстің беріктігі қандай үлгілерде және қалай анықталады?

11.Ию беріктігіне байланысты құрылыс гипсінің маркаларын тізімдеңіз?

12. Гипс байланыстырғыштарын қолдану салаларын атаңыз.

Зертханалық жұмыс №4

Құрылыстық ауалық әк өндірісінің шикізат материалдарының қасиеттерін анықтау

Жұмыстың мақсаты: әдістемемен танысу және құрылыстық ауалық әкін өндіруге арналған шикізат материалдарының құрамын, қасиеттерін, құрылымы мен құрылысын анықтау бойынша практикалық дағдыларды игеру

Кіріспе

Құрылыс әктасы 1000 температурада шахтада немесе айналмалы пештерде әктас немесе борды жағу арқылы алынады...СО2 жойылғанға дейін 1100°C. Әк ұялы және тығыз силикат бетондарын, аралас тұтқыр материалдарды дайындау үшін, силикат кірпішін жасау және құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін қолданылады.

Қатаю шарттары бойынша құрылыс әк бөлінеді:

а) ауалық әк;

б) гидравликалық әк.

Ауалық әкінің келесі түрлері бар:

а) кесекті әк;

б) сөндірілмеген ұнтақталған әк;

в) гидратты әк (мамық);

г) әк қамыры.

Гидратты әк-алынатын жоғары дисперсті құрғақ ұнтақ кесекті немесе ұнтақталған әкті сұйық немесе бу тәрізді сумен сөндіру арқылы, яғни СаО дан Са(ОН)2 - ға ауысуы үшін қажет мөлшерде. Гидратты әк негізінен Са(ОН)2 және Мg(ОН)2. тұрады.

Әк қамыры кесек әкпен немесе ұнтақталған әкпен судың көп мөлшерімен алынады, бұл Са(ОН)2 және Мg(ОН)2. гидраттарына және пластикалық қамыр массасының пайда болуына мүмкіндік береді. Алынған өнімнің икемділігіне байланысты майлы және арық әк ерекшеленеді.

Әк өндірісі карбонатты тау жыныстарын шикізат ретінде пайдалануға негізделген: әктас, әктас, бор, мәрмәр. Әктасты әкпен жағу кезінде тек таза әктас қолданылады, құрамында саз, магний оксиді және басқа да зиянды қоспалар көп емес, Бор қарапайым организмдердің қабықтарының ең кішкентай қалдықтарынан тұрады және әктастардан кеуекті құрылымымен ерекшеленеді.

Мәрмәр-қайта кристалданған әктас немесе доломиттер. Бұл атау грек marmaros шыққан - жылтыр тас. Негізгі тау жыныстарын құрайтын минералдарға кальцит пен доломит жатады.

Негізінен СаСО3 кальцитінен тұратын және теңіз бассейндерінде теңіз қабығынан немесе өсімдік қалдықтарынан пайда болды. Әктас тығыздығы 1700 – ден 2600 кг/м3, сығылу беріктігі-8-ден 200 МПа-ға дейін. Әктастар Қазақстанның барлық облыстарында таралған және сазды-сазды және құмды жыныстардың қабаттарымен бөлінген қабаттарда жатыр. Жоңғар Алатауындағы Көксай кен орындарының әктастары, сондай-ақ Ақтасты тас көмірі және Ақжар Пермь кезеңі шикізаттың жоғары сапасына ие. Бұл әктастар жоғары тазалыққа ие (СаСО3 құрамы кемінде 98%) және салыстырмалы түрде тұрақты құрамға ие.

Маңғыстау және Үстірт кен орындарының қорлары мен сапасы жағынан өте маңызды және жоғары. Бұл орташа тығыздығы 450 кг/м3 дейінгі жеңіл кеуекті материалдар, Жетібай және Ақташ карьерлерінде жақсы өндіріледі және оңай өндіріледі. Маңғыстау ұлутасты әктастарын портландцемент және әк өндірісінде пайдалануға болады, өйткені олардың құрамында кальций оксиді – 52...53% басым, магний оксиді аз болған жағдайда – 0,35...2,2, кремний-1,8...4,5 және күкірт ангидриді-0,08...0,13 %.

Материалдар мен жабдықтар:

Шикізат материалдары: әктас, бор, мәрмәр; балға; болат ине; лупа; қаттылық шкаласы; миллиметрлік бөліністері бар сызғыш немесе штангенциркуль; кептіру шкафы, Ле-Шателье көлем өлшегіш, әртүрлі таразылары бар техникалық таразылар, өлшеуге арналған стақандар                 (бюкстер), пестигі бар шойын немесе фарфор күпшегі, эксикатор,

Жұмысты орындау әдістемесі:

Зертханалық сынақтар үшін кен орнындағы тау жынысының біркелкілігін ескере отырып және іріктелген материалдың физикалық, механикалық, технологиялық және басқа да қасиеттерін анықтау үшін жеткілікті болуы тиіс екендігін ескере отырып, әктастың, бордың, мәрмәрдің сынамалары алынады. Табиғи тас материалдарын сынау сыртқы белгілерді сипаттаудан және олардың петрографиялық сипаттамасын жасаудан басталады, сондай-ақ №1 зертханалық жұмыста сипатталған әдістерге сәйкес шынайы, орташа тығыздығын, кеуектілігі мен қаттылығын анықтайды.

Тапсырма:

1. Тау жыныстарының әр үлгісі өлшенеді, зерттеледі, петрографиялық сипаттама жасалады.

2. Әр үлгі үшін нақты, орташа тығыздық, қаттылық анықталады және тау-кен үлгісінің кеуектілігі есептеледі.

Жұмыс нәтижелері:

Минералдар мен тау жыныстарын зерттеу мен сынаудың барлық деректері төмендегі формада 4.2 және 4.3 кестеге енгізіледі.

Кесте 4.2 - Негізгі тау жыныстарын құрайтын минералдардың сипаттамасы

| № р/н | Минерал | топ | Формула | Түсі | о (D с; ю | құрылымы | тығыздығы | Шынайы тығыздық кг/м3 | қаттылық | Табиғатта болу шарты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кесте 4.3 - Негізгі тау жыныстарының сипаттамасы

| № р/н | Тау жынысы | топ | Топша | Түсі | Минералды құрамы | Құрлымы | Текстура | Орташа тығыз-дығы кг/м3 | Моос шкаласы бойынша қаттылығы | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бақылау сұрақтары:

1.Құрылыс ауалық әкіне анықтама беріңіз.

2.Кальцийлі байланыстырғыштардың түрлері.

3.Тау жыныстарының қасиеттерін сипаттайтын физикалық қасиеттер.

4.Тау жыныстарының қасиеттерін сипаттайтын механикалық қасиеттер.

5.Әк байланыстырғыштарын өндіру үшін қолданылатын тау жыныс-тарының түрлері мен шығу тегі қандай?

6.Тау жыныстары мен минералдарға анықтама беріңіз.

7.Тау жыныстарының петрографиялық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер.

8.Тау жыныстарының нақты тығыздығын анықтау тәртібі.

9.Тау жыныстарының орташа тығыздығын анықтау тәртібі.

10.Тау жыныстарының қаттылығын анықтау тәртібі.

11.Ауа әк өндірісінде пайдаланылатын Қазақстанның карбонатты тау жыныстарының кен орындарын атаңыз.

Зертханалық жұмыс №5

Әкті байланыстырғыштарды алу кезінде жүретін химиялық

процестерді талдау

Жұмыстың мақсаты: Әкті байланыстырғыштар өндірісінде шикізатты (әктас, бор, мәрмәр) жағу кезінде болатын процестер туралы білімді игеру.

Кіріспе

Дифференциалды-термиялық талдау зерттеудің ең дәл және жылдам әдістерінің бірі болып табылады және заттардың температурасы өзгерген кезде олардың физика - химиялық өзгерістерінің барысын бақылауға мүмкіндік береді.

Мұндай талдау минералдардың қыздыру және салқындату процесінде фазалық түрленуін зерттеудің өте тиімді әдісі болып табылады, бұл күйдіру құрылыс материалдарын, атап айтқанда керамиканы зерттеу кезінде минералогиялық құрамды қосымша талдау әдісімен маңызды.

Оның мәні термиялық әсерлермен, яғни жылу сіңірумен (эндотермиялық процестер) немесе жылу шығарумен (экзотермиялық) бірге жүретін заттардың конверсия және өзара әрекеттесу температурасын (материалды жылыту немесе салқындату қисықтарын қолдану арқылы) анықтау болып табылады.

Эндотермиялық әсерлермен, мысалы, келесі процестер жүреді: материалды кептіру кезінде адсорбциялық суды кетіру; кристаллогидраттардың гидраттық суын қыздыру кезінде алып тастау; құрамында кальций мен магний карбонаттары бар материалдарды қыздыру кезінде газ бөле отырып диссоциация жасау; кейбір полиморфты түрленулер; заттардың еруі.

Экзотермиялық әсерлер, мысалы, байланыстырғыштардың қатаюымен, кейбір полиморфты өзгерістермен, заттың аморфты күйден кристаллға ауысуымен, заттардың қайта кристалдану процестерімен туындауы мүмкін.

Қыздырған кезде материалда болатын эндотермиялық және экзотермиялық процестер температураны дифференциалды автоматты түрде жазу арқылы тіркеледі. Эндотермиялық процестерде дифференциалдық қисық нөлдік сызықтан төмен, ал экзотермиялық процестерде жоғары қарай ауытқиды. Нөлдік сызықтан ауытқу амплитудасы жылу процесінің қарқындылығының көрсеткіші бола отырып, зерттелетін және анықтамалық үлгілердің температура айырмашылығын көрсетеді

Сурет 5.1. Әктас дериватограммасы

Сурет 5.2. Бор дериватограммасы

Жабдықтар мен материалдар: әртүрлі карбонатты шикізаттың үлгілері, таразы, пестика, елек, дериватограф бар фарфор ерітіндісі.

Жұмысты жүргізу

1.№2 жұмысты жүргізу әдістемесіне сәйкес дифференциалды-термиялық талдау жүргізу үшін карбонатты шикізатты дайындау.

2.Дериватограммалардың шифрын ашу

2.1 Термограммада шыңның басталу және аяқталу температурасын, шыңның енін, шыңның тереңдігін анықтаңыз.

2.2 Процестің сипатын шыңның бағыты бойынша анықтаңыз: эндотермиялық немесе экзотермиялық.

2.3 Зат массасының өзгеруін анықтау.

2.4 Табиғи шикізат құрамына кіретін қосылыстардың, техникалық өнімдерді құрайтын қосылыстардың және су бар қосылыстардың сәйкестендіру сипаттамаларының анықтамалық мәліметтерін қолдана отырып, термограммалары декодтау үшін ұсынылған карбонатты шикізаттың құрамын анықтаңыз.

Жұмыс нәтижелері

Карбонатты шикізатты термиялық талдау нәтижелерін қолдана отырып, ауа әгін өндіруде карбонатты тау жыныстарын жағу кезінде болатын негізгі процестерді сипаттаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1.Термиялық талдау әдісінің мәні.

2.Термиялық талдау әдісінің мүмкіндіктері.

3.Дифференциалды-термиялық талдау әдісін жүргізу техникасы.

4.Кальций карбонатын күйдіру кезіндегі жылу әсерінің сипаттамаларын анықтау

5.Эндотермиялық және экзотермиялық физика-химиялық процестер. Дифференциалдық қисықтың сипаты.

6.Дериватограммаларды декодтау тәртібі.

Зертханалық жұмыс №6

Құрылыс әгінің қасиеттерін анықтау

Жұмыстың мақсаты: әдістемемен танысу және әк сапасын анықтаудың практикалық дағдыларын игеру.

Кіріспе

Құрылыс ауалық әк кальций-магний карбонатты жыныстарынан алынады. Әк өндірудің технологиялық процесі карьерлерде әктас өндіру, оны дайындау (ұсақтау және сұрыптау) және күйдіруден тұрады. Атудан кейін кесек әк ұнтақталады, ұнтақталған әк алынады немесе кесек әк сумен сөндіріліп, кесілген әк алынады.

Күйдіру кезінде көмірқышқыл газы әктастан шығарылады, ол оның массасының 44% құрайды, ал өнімнің көлемі шамамен 10% азаяды, сондықтан кесек әк бөліктері кеуекті құрылымға ие. Әктасты күйдіру әр түрлі пештерде жүзеге асырылады: шахта, айналмалы, «қайнаған қабатта», тоқтатылған күйде және т.б. карбонатты жыныстарды күйдіру кезінде алынған жартылай өнім кесек әк-қайнатпа деп аталады. Болашақта ол ұнтақтауға немесе сөндіруге түседі. Әктасты күйдіру шахталық немесе айналмалы пештерде 1000...1100°С температурада жүргізіледі. Шахта пештерінде өлшемдері 150мм-ге дейін әктас кесектері жағылады, айналмалы пеште өлшемдері 20-40мм болатын әктас қиыршықтасы жағылады, шахта пешінде күйдіру режимі бұзылған жағдайда әктастың үлкен бөліктерінің ішкі бөлігі күйіп қалуы мүмкін, бұл белсенді СаО мен МgО құрамының төмендеуіне, әк сортының төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар, кішкене кесектер күйіп кетуі мүмкін, бұл әк сортын нашарлатады.

Ұнтақталған әк өндірісінде күйдірілген және күйдірілген әк кесектері шар диірменінде ұсақталады. Кесек кесекті әкті сөндіру кезінде күйдірілмеген және күйген кесектер сөндірілмейді және оларды алынған кесілген әкті алып тастау қажет.

Алайда, бітелмеген бөлшектердің анықтамасы әктегі «күйдіру» құрамымен бірдей емес. Жұтылмаған бөлшектерде, әрине, «күйдіру», яғни баяу сөнетін немесе ылғалданатын әк бар. Әк сапасына «күйдіру» айтарлықтай әсер етеді. Әкте «күйдіру» массасы бойынша 2%-дан астам болуы ірі өлшемді өнімдерде жарықтардың пайда болуына әкеледі.

МЕМСТ 9179-77 талаптарына сәйкес сөндірілмеген әкті № 02 және                 № 008 елек арқылы сынаманы елеу кезінде қалған қалдық тиісінше 1,5 және 15% - дан аспайтын ұсақ-түйекке дейін ұсақтау керек. Ұнтақталған әк оны алдын-ала сөндірусіз қолданылады, бұл бірқатар артықшылықтарға ие: сөндірілмеген дәндер түрінде қалдықтар алынып тасталады, әк гидратациясы кезінде шығарылатын жылу қолданылады, бұл әк қатаю процесін тездетеді. Бұл әк өнімдері жоғары тығыздыққа, беріктікке және суға төзімділікке ие.

Гидратты әк. Ауалық әк басқа байланыстырғыштардан ерекшеленеді, өйткені ол ұнтақтау кезінде ғана емес, сонымен қатар сөндіру арқылы да ұнтаққа айналуы мүмкін - реакция кезінде айтарлықтай жылу шығарумен судың әк кесектеріне әсері

Стехиометриялық түрде, қылшыққа әк сөндіру үшін СаО массасынан 32% су қажет. Іс жүзінде әк құрамына, оны жағу дәрежесіне және сөндіру әдісіне байланысты су мөлшері 2, кейде 3 есе көп алынады, өйткені сөндіру кезінде жылу шығару нәтижесінде бу пайда болады және судың бір бөлігі бумен шығарылады. Әк сөндіру жылдамдығына кесек әк бөліктерінің температурасы мен мөлшері әсер етеді. Температураның жоғарылауымен сөндіру процесі жеделдетіледі. Әсіресе тез сөндіру процесі жабық катушкаларда жоғары қысым кезінде бумен сөндіру кезінде жүреді.

Сөндіру жылдамдығына байланысты тез сөндірілетін әк ерекшеленеді: тез сөндірілетін, орташа сөндірілетін баяу сөндірілетін.

Кесек әк, ұнтақталған әк (қайнатпа), әк қамыры, әк сүті және гидратталған әк (мамық) бар.

Ауалық әк әк-поззолан байланыстырғыштарын өндіруде ерітінділерді дайындау үшін, жасанды тас материалдарын - силикат кірпішін, силикат және көбік силикат бұйымдарын, шлак бетон блоктарын, сондай-ақ бояу композицияларын жасау үшін кеңінен қолданылады.

Материалдар мен жабдықтар: фарфор күпшегі, техникалық таразылар, №063 елеуіш, әк сөндіру температурасы мен уақытын анықтауға арналған қондырғы, секундомер, сыйымдылығы 250 мл конустық колба; шыны, моншақтар, бюретка, құйғыш, сағат шынысы, электр плитасы; аналитикалық таразылар; тазартылған су; тұз қышқылы - бір қалыпты ерітінді; фенолфталеин, бір пайыздық спирт ерітіндісі; құрылыс әк.

Жұмысты орындау әдістемесі

Әк сапасы бірнеше көрсеткіштер бойынша бағаланады: оның құрамындағы белсенді СаО және MgO, сөндіру жылдамдығы мен температурасы, СО2 мөлшері және жұтылмаған бөлшектердің мөлшері. Белсенді СаО және MgO құрамы, әк сөндіру жылдамдығы мен температурасы, жұтылмаған бөлшектердің саны ГОСТ 22688 сәйкес анықталады. Әк сапасы стандартты әдістеме бойынша бағаланады (ГОСТ 688-77).

1.Әк сөндіру температурасы мен жылдамдығын анықтау

Әкті сөндіру жылдамдығы оны сумен жабудың басынан бастап қоспаның температурасы төмендеген сәтке дейінгі уақытта белгіленеді.

Әкті сөндіру жылдамдығын анықтауға арналған аспап (6.1-сурет) бір-біріне салынған екі цилиндрлі ыдыстан тұрады.

Ішкі ыдыс-бұл 150 мл сыйымдылығы бар шыны немесе фарфор ыдыс, ол 1 л сыйымдылығы бар кең мойынды шыны банкке салынған, оның түбіне минералды жүн немесе асбест қабаты салынған. Банка мен әйнектің қабырғалары арасындағы кеңістік жылуоқшаулағыш материалмен толтырылған. Шыны резеңке тығынмен тығыз жабылған. Тығынның ортасында тесік бар, оған термометр салынып, термометр әйнектің түбінен  5-10 мм жоғары болатындай етіп бекітіледі. Мөлшері 2-5 мм кесектерге бөлінген әктің әр партиясынан орташа сынаманы 500 г дейін жеткізе отырып, бірізді ораммен алады.

Ұсақталған және елек арқылы сүзілген №09 сынамадан ораммен 50 г ілмегі алынады, оны №063 торы бар елек арқылы толық өткенге дейін ерітіндіде ысқылайды. Содан кейін техникалық таразыларға 10 г ілулі және ішкі стаканға құйылады.

Бірнеше шайқалғаннан кейін стақан жалғыз қалады. Су құйылған сәттен бастап әрбір 30 сек сайын термометрдің көрсеткіштері белгіленеді. Қоспаның максималды температурасы - бұл әк сөндіру температурасы.

|  | Сурет 6.1. Әк сөндіру температурасы мен жылдамдығын анықтауға арналған аспап: 1-қос стақан; 2-резеңке тығын; 3-термометр; 4-әк |
| --- | --- |

2.Әк құрамындағы белсенді СаО мен MgO және «күйдіру» құрамын анықтау

Белсенді СаО мен MgO жалпы санын анықтау ГОСТ сәйкес әк сорттарын анықтау үшін жүзеге асырылады.

Аналитикалық таразыларға ілінген салмағы 1 г әк ілмегі сыйымдылығы 250 мл конустық колбаға салынып, 150 мл дистилденген су құйылады, ұзындығы 5...7мм. 3...5 шыны моншақ немесе балқытылған шыны таяқшалар қосылады, шыны шұңқырмен немесе бір сағаттық әйнекпен жабылып, 5...7 минут қайнатылады. Ерітінді 20...30°С температураға дейін салқындатылады, колба қабырғалары мен қайнатылған дистилденген құйғыш (немесе бір сағаттық шыны) жуылады, фенолфталеиннің 1% спирт ерітіндісінің 2-3 тамшысын қосады және ерітінді толық түссізденгенге дейін тұз қышқылының бір қалыпты ерітіндісімен тұрақты араластыра отырып титрленеді. Егер мерзімді шайқаудың 8 минуты ішінде ерітінді түссіз болып қалса, титрлеу аяқталған болып саналады.

Титрлеуді баяу жүргізіп, тамшыларға қышқыл қосу керек. Сөндірілмеген әк үшін белсенді кальций және магний А % оксидтерінің құрамы мынадай формула бойынша есептеледі:

А  =    ,                                                   (6.1)

мұндағы: V-титрлеуге жіберілген тұз қышқылының 1н ерітіндісінің көлемі, мл;

ТСаО – айқындалған тұз CaO қышқылы ерітіндісінің 1 н титрі;

Q-әк үлгісінің салмағы, г.

«Күйдіру» мазмұнын анықтау үшін жоғарыда аталған әдіс бойынша әк құрамындағы белсенді СаО және MgO мөлшерін анықтаңыз.

Осыдан кейін, әйнекпен жабылған стакандағы бірдей ерітінді күйдірілген күйде әк ылғалдандыру процесі үшін 10-15 минут қайнатылады. Қайнағаннан кейін бірден ерітінді ыстық күйде бейтарап реакция алынғанша тұз қышқылымен екінші рет титрленеді.

Екінші титрлеуге жіберілген тұз қышқылының мөлшері бойынша бірінші титрлеуден кейін ӘК гидративті емес (күйдірілген) күйде болған СаО мөлшері % - бен анықталады.

СаО =   ,                                                (6.2)

мұндағы V - тұз қышқылының 1 н мөлшері, мл;

К - тұз қышқылы ерітіндісінің 1Н титріне түзету;

2,804 - тұз қышқылы ерітіндісінің 1 мл 1Н сәйкес келетін кальций оксидінің мөлшері, 100-ге көбейтілген;

g - әк үлгісі, г.

Екінші титрлеуде анықталған СаО саны-бұл «күйдіру» түрінде болатын әк бөлігі.

ГОСТ 9179-77 сәйкес құрылыс ауалық әк бөлінеді

үш сорт: 1, 2, 3. 1, 2 және 3-сұрыпты құрылыстық ауа әкіндегі сіңірілмеген дәндердің құрамы тиісінше 7, 11 және 14% - дан аспауы тиіс.

Ауалық әк 6.1-кестеде көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Сөндіру уақыты бойынша құрылыстық сөндірілмеген әк бөлінеді:

- тез сөндірілетін 8 минуттан артық емес;

- орташа сөндіру 25 минуттан артық емес;

- баяу сөндіру 25 минуттан астам.

Кесте 6.1 - Құрылыстық ауалық әкіне қойылатын техникалық талаптар

| Көрсеткіштер | 1 сорт | 2 сорт | 3 сорт |
| --- | --- | --- | --- |
| Құрғақ затқа қайта есептегенде Белсенді СаО+МgО құрамы, % кем емес: - қоспасыз әкті | 90 | 80 | 70 |
| - қоспалары бар әктерде | 65 | 55 | - |
| Белсенді MgO мазмұны %, артық емес: | 5 | 5 | 5 |
| СО2 % мазмұны, артық емес: | 3 | 5 | 7 |
| Толтырылмаған дәндердің құрамы, % артық емес: | 7 | 11 | 14 |

Тапсырмалар:

1.«Састөбе Технолоджис» ЖШС және «Түлкібас әктас зауыты» ЖШС құрылыс әктасының сөндіру температурасы мен жылдамдығын анықтау

2.«Састөбецемент» ЖШС және «Түлкібас әктас зауыты» ЖШС құрылыс әктеріндегі «күйдіру» құрамын, сөндірілмеген әктің белсенділігін анықтау.

Жұмыс нәтижелерін өңдеу:

Алынған деректер 6.2 және 6.3 кестелерге енгізіледі және әк сөндіру жылдамдығы, белсенді СаО және MgO құрамы, % және «күйдіру» туралы қорытынды жасайды.

Кесте 6.2 - Әк сөндіру жылдамдығы

| Әк | Қоспаның температурасы, оС, арқылы, мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Кесте 6.3 - Әкті сынау нәтижелері және «күйдіру» анықтамасы

| № | Сынаманың атауы | Саны мл, HCL | Белсенді СаО және MgO мазмұны, % | «Күйдіру» мазмұны», % | Әк сорттары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Тәжірибелер барысында алынған нәтижелерге сәйкес әктің әртүрлілігі мен сапасы туралы жалпы қорытынды жасау қажет.

Бақылау сұрақтары:

1.Қандай пештерде құрылыс әкін қалай алуға болады?

2.Әк сөндіру жылдамдығы бойынша қалай жіктеледі?

3.Әк сөндіру температурасы мен жылдамдығын қалай анықтауға болады?

4.Ауалық құрылыс әктерінің қандай түрлері сізге белгілі?

5.Құрылыс әк деп аталатын не?

6.Кесек әк, қылшық әк. Олардың арасындағы айырмашылық неде?

7.Құрылыс әктерін қолдану салалары қандай?

8.Әк белсенділігі дегеніміз не және оны анықтау әдісі қандай?

9.ГОСТ сәйкес әкті толтырылмаған дәндердің белсенділігі мен құрамы қандай?

10.Әкті «күйдірудің» мазмұны қалай анықталады?

11.Әк сапасы қандай көрсеткіштер бойынша анықталады.

Зертханалық жұмыс №7

Магнезиалды байланыстырғыш өндірісі үшін шикізат материалдарының қасиеттерін анықтау

Жұмыстың мақсаты: магнезиалды тұтқыр заттарды өндіру үшін шикізат материалдарының құрамын, қасиеттерін, құрылымын және құрылысын анықтау бойынша әдістемемен танысу және практикалық дағдыларды игеру.

Кіріспе

Магнезия байланыстырғыштары - бұл негізінен каустикалық магнезит немесе каустикалық доломит түрінде магний оксидінен тұратын және магнезия тұздарының сулы ерітінділерімен жабылған ауа байланыстырғыштары.

Азаматтық және өнеркәсіптік құрылыста магнезиалды байланыстырғыш заттар ксилолит, фибролит, жасанды мәрмәр, жылу оқшаулағыш материалдар, гипс ерітінділері, «таза» едендерге арналған негіздер, жасанды диірмен тастар, қайрау және литографиялық тастар және басқа да бұйымдар жасау үшін байланыстырушы ретінде қолданылады. Отқа төзімді өнеркәсіпте ПМК-75 маркалы магнезитті каустикалық ұнтақ отқа төзімді бұйымдарды өндіруде тұтқыр ретінде қолданылады.

Ксилолит-грек тілінен аударғанда «ағаш - тас» - магнезиалды тұтқыр тұздың қосылуынан және қылқан жапырақты үгінділерден жасалған. Ксилолит иілу, созылу, абразия, соққы үшін жақсы жұмыс істейді; ксилолиттен жасалған бұйымдар емен паркетінің жылу өткізгіштігіне жақындаған кезде төмен жылу өткізгіштікке ие. Ксилолит станцияларда, ауруханаларда, дүкендерде жіксіз (сусымалы) едендерді жасау үшін, сондай-ақ баспалдақтарды, терезе төсеніштерін және т.б. жасау үшін кеңінен қолданылады.

Ксилолитке тальк, асбест және т.б. агрегаттары ретінде енгізу оның тығыздығы мен беріктігін арттырады; трепел қосу оның жылу өткізгіштігін төмендетеді, ал кварц құмы тығыздықты аздап арттырады, бұл оны тұрғын емес үй-жайларда едендерді орнату үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

Кейбір жағдайларда терразцо - ксилолит (екі қабатты) едендер қолданылады, олардың төменгі негізі ксилолит қабаты сияқты дайындалады, ал жоғарғы қабаты мәрмәр немесе басқа тау жыныстары түрінде магнезия байланыстырғыш және минералды агрегаттан жасалған; едендер әдемі көрінеді. Өнеркәсіп 15x15, 20x20 см және одан да көп өлшемдері 10-15 мм болатын ксилолитті төртбұрышты немесе көпбұрышты плиткалар шығарады. плиткалар қатты консистенцияның ксилолитті массасынан 30 МПа (300 кгс/см2) қысыммен ыстық басу арқылы жасалады. Едендерді төсеу немесе ішкі қабырғаларды қаптау үшін плиткалар магнезия байланыстырғышының немесе портландцементтің ерітіндісіне салынады.

Фибролит - грек тілінен алынған «талшықты тас» - магнезия байланыстырғыш тұз қоспасынан, от, кенаф, ағаш жүнінен немесе плиталар түрінде басылған басқа да талшықты органикалық материалдан жасалған. Фибролит жанғыш емес, жабыспайды, кесу құралдарымен оңай өңделеді.

Жылуоқшаулағыш талшық төбелерді, қабырғаларды, едендерді және басқа беттерді оқшаулау үшін қолданылады, содан кейін оларды сылайды. Фанера түрінде фибролит қабырғалар мен едендерді сылау үшін қолданылады, ал сылау алдында ол қосымша өңдеуді қажет етпейді. Фибролит алу үшін каустикалық магнезит MgCl2 тұзды ерітіндісімен жабылып, алынған магнезия сүті талшықты агрегатпен мұқият араластырылады. Фибролит массасының қажетті мөлшері металл немесе ағаш қалыптарға салынады, онда ол 0,04-0,05 МПа қысыммен басылады; қалыпталған бұйымдар-плиталар 6-7 сағат бойы 60-70 °С дейін қыздырылған ауамен камерада ұсталады, содан кейін жеткізілетін ауаның температурасы 80-90 °С дейін көтеріледі және онымен өнімдер 7-8 сағат ішінде күшейтілген желдетумен өңделеді.

Магнезия байланыстырғышындағы гипс ерітінділері бетіне тегіс қабатта жатыр, тез қатаяды, жақсы келбетке ие және қосымша сырлау жұмыстарын қажет етпейді

Каустикалық МgО магнезиті 700-800°С температурада МgCO3 магнезитін орташа күйдіру және кейіннен ұсақ ұнтаққа ұнтақтау арқылы алынады. Каустикалық доломит МgCO3·СаСО3, табиғи доломитін МgCO3·СаСО3 650-750°С температурада күйдіріп, содан кейін ұсақ ұнтаққа ұнтақтау арқылы жасалады. Каустикалық доломит, байланыстырғыштың белсенді бөлігі болып табылатын магний оксидінен басқа, құрамында тұтқыр қасиеттері жоқ кальций карбонаты көп болғандықтан, каустикалық доломиттің белсенділігі каустикалық магнезитпен салыстырғанда төмен.

MgCO3 магнезиті-карбонаттар класының минералы. Химиялық таза магнезиттегі оксидтердің құрамы: MgO-47,82%, СО2 - 52,18%. Табиғатта ол ұсақ кристалды немесе аморфты құрылымның үздіксіз массалары түрінде сирек кездеседі, екі түрдің де Моос шкаласы бойынша қаттылығы 3,5-4,5 және тығыздығы 2,9-3,1 г/см3. Тұз қышқылымен бөлме температурасында баяу әрекеттеседі, СаСО3 сияқты қайнатпайды, НСl-мен әрекеттесу қарқындылығы қызған кезде артады. Ол негізінен гидротермальды Сулы ерітінділерден түзіледі және құрамында кремний, саз, кальций карбонаты бар қоспалар түрінде болады. Магнезит темір және мырыш карбонаттарымен қатты ерітінділердің үздіксіз қатарын құрайды; СаСО3 - те шектеулі араласатын қосылыстар бар; табиғатта ең көп кездесетіні-олардың сасо3× MgCO3-доломит қосылысы.

CaMg(CO3)2 доломиті-карбонаттар класының минералы. Оксидтердегі доломиттің теориялық құрамы,%: СаО-30,41; MgO-21,87 және СО2-47,72, ал тұздарда,%: СаСО3-54,27, MgCO3 - 45,73. Табиғатта ол түйіршікті-кристалды агрегаттар және қатты аморфты массалар түрінде кездеседі, қаттылығы 3,5-4 және тығыздығы 2,8-2,95 г/см3. Ол негізінен гидротермальды сулардан тұндыру кезінде немесе кальцит (СаСО3) магний хлориді немесе күкірт қышқылы ерітінділеріне ұшыраған кезде пайда болады және құрамында СаСО3 бар; қоспа түрінде, әдетте, саз болады.

Материалдар мен жабдықтар

Шикізат материалдары: доломит, магнезит; балға; болат ине; лупа; қаттылық шкаласы; миллиметрлік бөліктері бар сызғыш немесе штангенциркуль; кептіру шкафы, Ле-Шателье көлем өлшегіш, әртүрлі таразылары бар техникалық таразылар, өлшеуге арналған стақандар (бюкстер), пестикі бар шойын немесе фарфор күпшегі, эксикатор.

Жұмысты орындау әдістемесі

Зертханалық сынақтар үшін магнезит пен доломит сынамалары кен орнындағы тау жынысының біркелкілігін ескере отырып және таңдалған материалдың физикалық, механикалық, технологиялық және басқа да қасиеттерін анықтау үшін жеткілікті болуы керек екенін ескере отырып алынады. Табиғи тас материалдарын сынау сыртқы белгілерді сипаттаудан және олардың петрографиялық сипаттамасын жасаудан басталады, сондай-ақ №1 зертханалық жұмыста сипатталған әдістерге сәйкес шынайы, орташа тығыздығын, кеуектілігі мен қаттылығын анықтайды.

Тапсырма:

1.Тау жыныстарының әр үлгісі өлшенеді, зерттеледі, петрографиялық сипаттама жасалады.

2.Әр үлгі үшін нақты, орташа тығыздық, қаттылық анықталады және тау-кен үлгісінің кеуектілігі есептеледі.

Жұмыс нәтижелері:

Минералдар мен тау жыныстарын зерттеу мен сынаудың барлық деректері кестеге енгізіледі. 7.1 және 7.2 төменде келтірілген нысан бойынша.

Кесте 7.1-Негізгі тау жынысын құрайтын минералдардың сипаттамасы

| № р/н | Минерал | топ | Формула | Түсі | о (D с; ю | құрылымы | тығыздығы | Шынайы тығыздық кг/м3 | қаттылық | Табиғатта болу шарты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кесте 7.2 - Негізгі тау жыныстарының сипаттамасы

| № р/н | Тау жыны-сы | топ | Топ-ша | Түсі | Мине-ралды құрамы | Құрлымы | Текстура | Орташа тығыз-дығы кг/м3 | Моос шкаласы бойынша қаттылығы | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бақылау сұрақтары:

1.Магнезия байланыстырғыштарын анықтаңыз.

2.Магнезия байланыстырғыштарының түрлері.

3.Магнезия байланыстырғыштарының ерекшеліктері.

4.Тау жыныстарының қасиеттерін сипаттайтын физикалық қасиеттер.

5.Тау жыныстарының қасиеттерін сипаттайтын механикалық қасиеттер

6.Магнезия байланыстырғыштарын өндіру үшін қолданылатын тау жыныстарының түрлері мен шығу тегі қандай?

7.Тау жыныстары мен минералдарға анықтама беріңіз.

8.Тау жыныстарының петрографиялық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер.

9. Тау жыныстарының нақты тығыздығын анықтау тәртібі.

10.Тау жыныстарының орташа тығыздығын анықтау тәртібі.

11.Тау жыныстарының қаттылығын анықтау тәртібі.

Зертханалық жұмыс №8

Магнезиалды байланыстырғыш алу кезінде жүретін химиялық процестерді талдау

Жұмыстың мақсаты: магнезиалды байланыстырғыш өндірісінде шикізатты (магнезит, доломит) жағу кезінде болатын процестер туралы білімді игеру.

Кіріспе

Магнезиалды тұтқыр материалдарды өндіру карьерде, жеткізуде, ұсақтауда, күйдіруде және тартқышта шикізат өндіруден тұрады. Магнезит пен доломит шахтада немесе айналмалы пештерде күйдіріледі. 400°C-тан жоғары қызған кезде реакция бойынша магнезиттің ыдырауы басталады

МgСО3 (қатты) = MgО (қатты)+СО2(г).

Магнезиттің ыдырау процесі эндотермиялық және жылу сіңірумен жүреді; 1 кг MgCO3 ыдырауына нео6 1440 кДж жұмсау қажет.

MgCO3 ыдырау реакциясы қайтымды, сондықтан оны түпкілікті өнімнің пайда болуына қарай жылжыту үшін температураны теориялық тұрғыдан жоғары ұстап, реакция кеңістігінен СО2 алып тастау керек, оның ыдырау аймағындағы ішінара қысымын төмендету үшін, бұл пеште табиғи немесе мәжбүрлі тарту арқылы жүзеге асырылады. Реакция 600-650°C кезінде жеткілікті жылдамдықпен жүреді. шахта пештерінде өрттің нақты температурасы 750-800°C, ал айналмалы пештерде шамамен 1000°C құрайды. Бұл ретте алынатын каустикалық магнезиттің тығыздығы 3,1-3,4 г/см3 шегінде болады (күйдірілмеген магнезиттің тығыздығы 2,9-3,1 құрайды, орташа-3г/см3). Спекті ұнтақтау нәтижесінде каустикалық магнезит алынады. Күйдірілген каустикалық магнезиттің тығыздық шамасы күйдіру режимін жедел бақылауға мүмкіндік беретін сапа көрсеткіштерінің бірі болып табылады: тығыздығы 3,1 г/см3-тен төмен болған кезде магнезит күйдіру нәтижесінде толық ыдырамады (күйіп қалмады), ал тығыздығы 3,4 г/см3-тен жоғары болған кезде-күйдіру, яғни тұтқыр қасиеттері нашарлайтын тығыз спек.

Одан әрі 800-1000°С жоғары қызған кезде магнезит күйе бастайды, ал 1500-1600°С кезінде оның тығыздығы шамамен 3,7 г/см3 құрайды; осы температурада күйген MgO периклаздың тығыз кристалдарын құрайды, бұл отқа төзімді бұйымдарды жасау үшін және металлургиялық пештердің подиналарын дәнекерлеу үшін қолданылатын тығыз күйген металлургиялық магнезит деп аталады.

Ұнтақталғаннан кейін күйдірілген магнезит каустикалық магнезитпен салыстырғанда тұтқыр қасиеттерін көрсетпейді, сондықтан оны кейде өлі күйген деп атайды және басылған төсемдер мен күйдірілмеген төсемдер алу үшін қолданылады, ол үшін оның тұтқыр қасиеттерін белсендіру үшін температурасы 60-80 °C болатын суды қолданыңыз немесе оның құрамына кейбір қоспалар-қатаю қоздырғыштары енгізіледі. Қатты күйдірілген магнезитті ұсақтау немесе магнезит кірпішін ұру арқылы алынған №008 електегі қалдықтың 15%-дан аспайтын ұсақтығымен тұтқырлық 1700 °С дейінгі температураға төтеп бере алатын жоғары отқа төзімді бетон дайындауға жұмсалады; бұл ретте оған толтырғыш ретінде периклаз немесе шпинель негізіндегі хромит, магнезитохромит және басқа отқа төзімді материалдар қосылады.

Каустикалық доломит көмірқышқыл газының диссоциация температурасынан төмен температурада доломиттің «жартылай жануы» нәтижесінде алынады – 650-750 °C. күйдіру өнімі каустикалық магнезиттен ерекшеленеді, өйткені оның құрамында гидратталған белсенді MgO бар, ал кальций карбонаты тұтқырдың инертті компоненті болып табылады; реакция

CаСО3 MgСO3 = CаCO3 +MgO+CO2.

Каустикалық доломитті алу үшін атыс температурасы шикізат пен пештің сапасына байланысты. Өнімде 2,5% - дан аспайтын СаО болуы каустикалық доломиттің қасиеттерін нашарлатпайды.

Күйдіру температурасының 800°C-тан жоғарылауы кальций карбонатының қарқынды ыдырауына және суда тез сөнуге қабілетті кальций оксидінің көп мөлшері бар доломит әкіне әкеледі; магний оксиді периклаз кристалдарын қалыптастыру үшін синтезделе бастайды, бұл қоспадағы белсенді әк мөлшерінің жоғарылауымен бірге магнезиалды байланыстырғыштың сапасын нашарлатады және оған доломиттелген әк қасиеттерін береді. Доломитті 1500-1600° C температурада жағу нәтижесінде күйе жентектелген металлургиялық доломит алынады, ол күйе жентектелген магнезитке ұқсас отқа төзімді заттарды өндіру үшін қолданылады.

Дифференциалды-термиялық талдау зерттеудің ең дәл және жылдам әдістерінің бірі болып табылады және заттардың температурасы өзгерген кезде олардың физика-химиялық өзгерістерінің барысын бақылауға мүмкіндік береді.

Мұндай талдау минералдардың қыздыру және салқындату процесінде фазалық түрленуін зерттеудің өте тиімді әдісі болып табылады, бұл күйдіру құрылыс материалдарын, атап айтқанда керамиканы зерттеу кезінде минералогиялық құрамды қосымша талдау әдісімен маңызды.

Оның мәні термиялық әсерлермен, яғни жылу сіңірумен (эндотермиялық процестер) немесе жылу шығарумен (экзотермиялық) бірге жүретін заттардың конверсия және өзара әрекеттесу температурасын (материалды жылыту немесе салқындату қисықтарын қолдану арқылы) анықтау болып табылады.

Жабдықтар мен материалдар

Әртүрлі карбонатты шикізаттың үлгілері (магнезит, доломит), таразы, пестика, елек, дериватограф бар фарфор ерітіндісі.

Жұмысты жүргізу

1.№2 жұмысты жүргізу әдістемесіне сәйкес дифференциалды-термикалық талдау жүргізу үшін карбонатты шикізатты (магнезит, доломит) дайындау.

2.Дериватограммалардың шифрын ашу

2.1 Термограммада шыңның басталу және аяқталу температурасын, шыңның енін, шыңның тереңдігін анықтаңыз.

2.2 Процестің сипатын шыңның бағыты бойынша анықтаңыз: эндотермиялық немесе экзотермиялық.

2.3 Зат массасының өзгеруін анықтау.

2.4 Табиғи шикізат құрамына кіретін қосылыстардың, техникалық өнімдерді құрайтын қосылыстардың және су бар қосылыстардың сәйкестендіру сипаттамаларының анықтамалық мәліметтерін қолдана отырып, термограммалары декодтау үшін ұсынылған карбонатты шикізаттың құрамын анықтаңыз.

Жұмыс нәтижелері.

Карбонатты шикізатты термиялық талдау нәтижелерін қолдана отырып, магнезия өндірісінде карбонатты тау жыныстарын жағу кезінде болатын негізгі процестерді сипаттаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1.Термиялық талдау әдісінің мәні.

2.Термиялық талдау әдісінің мүмкіндіктері.

3.Дифференциалды-термиялық талдау әдісін жүргізу техникасы.

4.Магний карбонаты мен Доломитті күйдіру кезіндегі жылу әсерінің сипаттамаларын анықтау.

5.Эндотермиялық және экзотермиялық физика-химиялық процестер.

6.Дифференциалдық қисықтың сипаты.

7.Дериватограммаларды декодтау тәртібі.

Зертханалық жұмыс № 9

Мемлекеттік стандарттарға сәйкес каустикалық доломиттің, каустикалық магнезиттің қасиеттерін зерттеу

Кіріспе

Айналмалы пештерде магнезиттің ұсақ фракциясын жағу кезінде пайда болған және электр сүзгілерінде ұсталған магнезит каустикалық ұнтағының шаңы әртүрлі салаларда қолданылатын жұқа ұнтақ болып табылады. MgO мазмұны бойынша оны (ГОСТ 1216-75) ПМК-88, ПМК-87, ПМК-83 және ПМК-75 маркаларына бөледі. Магний оксиді мөлшері жоғары алғашқы үш брендтің ұнтағы энергетикалық, химиялық, шыны және басқа салаларда химиялық өнім ретінде қолданылады; құрамында кемінде 75% магний оксиді бар ПМК-75 маркалы ұнтақ, тиісінше 4,5 және 3,5% - дан аспайтын кальций және кремний оксидтері, қыздыру кезінде (п.п.п.) 18% - дан аспайтын және ылғалдылығы 1,5% - дан аспайтын ұнтақ отқа төзімді бұйымдарды дайындау үшін тұтқыр зат ретінде қолданылады. Бұл ұнтақтағы дәндердің максималды мөлшері 2 мм-ден аспауы керек, күйдірілген каустикалық магнезит шар диірмендерінде №02 електегі қалдық 5%-дан аспайтындай етіп, материалдың кем дегенде 75%-ы №008 торы бар електен өтеді. Каустикалық доломит одан да жұқа болуы керек.

Магнезия байланыстырғыштары ауа байланыстырғышына жатады, өйткені олар MgO-ны еритін тұздармен (MgCl2, MgSO4 және т.б.) қатайту үшін жабылады, олар сумен ұзақ уақыт байланыста болған кезде ондағы еріген тастың құрылымын бұзады. Магнезиалды байланыстырғыш негізіндегі бұйымдарды салыстырмалы ылғалдылығы 70% - дан аспайтын үй-жайларда пайдалану қажет. Тұтқыр, MgCl2-ге жабыстырылған, гигроскопиялық және суға төзімді емес, сондықтан кейде оған негізделген өнімдердің бетінде ақ дақтар пайда болады-«жоғары». MgSO4 қолданған кезде байланыстырғыш пен оған негізделген өнімдердің беріктігі біршама төмен, бірақ бетінде жоғары температура пайда болмайды.

Каустикалық магнезиттің жоғары гигроскопиялық сипатына және MgO-ның атмосфералық ауадағы көмірқышқыл газымен қарқынды әрекеттесуіне байланысты оның белсенділігі астық бетінде инертті Mg(OH)2 және MgCO3 пленкаларының пайда болуына байланысты тез төмендейді; ұсақталған материалды жабық қоймаларда тығыз герметикалық контейнерде (мысалы, көп қабатты қағаз пакеттерде) қолданғанға дейін тасымалдау және сақтау қажет.

Каустикалық магнезит пен доломит сумен емес, хлорлы немесе магний сульфатының Сулы ерітінділерімен жабылады. Бұл ерітінділерде магний оксидінің ерігіштігі жоғарылайды және қатаю процесі күрт жеделдейді. Сонымен қатар, магний оксидінің ылғалдануымен қатар, гидрооксихлорид немесе магний гидроксилульфаты пайда болады және қатайтылған тастың салыстырмалы түрде жоғары беріктігін алу үшін жағдайлар жасалады (каустикалық магнезитте 40-60 МПа және каустикалық доломитте 10-30 МПа сығылған кезде).

Магнезия байланыстырғыштары органикалық материалдармен (үгінділер, чиптер және т.б.) жақсы адгезиямен сипатталады және олардың «минерализаторлары» болып табылады. Бұл байланыстырғыштарды ағаш үгіндісі ретінде қызмет ететін ксилолит (грек тілінен аударғанда ксилолит – «ағаш-тас») едендеріне, сондай – ақ талшықты тақтайша материалына қолдануға негізделген.

Жұмыстың мақсаты: магнезиалды байланыстырғыштардың негізгі құрылыс-техникалық қасиеттерін анықтау әдістемесін игеру және дағдылар мен дағдыларды игеру.

Жабдықтар мен материалдар:

Каустикалық магнезит, каустикалық доломит, вольский құм, үлгілер-сегіздік, елек, пішіндер-өлшемі 7,077,077,07 см текшелер, Вика құралы

Жұмысты орындау әдістемесі

Магнезитті каустикалық ПМК-75 ұнтағы, каустикалық магнезит және каустикалық доломит үшін хлорлы магний ерітіндісінде дайындалған қалыпты тығыздық тестінде орнатудың басталуы 20 минуттан ерте емес, ал соңы хлорлы магний ерітіндісі қосылған сәттен бастап 6 сағаттан кешіктірілмей басталуы тиіс.

ПМК-75 ұнтағынан дайындалған және хлорлы магний ерітіндісіне бекітілген қалыпты тығыздық тестінен сынама-сегіздіктердің үзілу кезіндегі беріктік шегі ауа-ылғалды ортада 1 тәулік қатаю арқылы кемінде 1,5 МПа (15 кгс /см2) болуы тиіс.

Хлорлы магний ерітіндісімен жабылған каустикалық магнезит 28 күн ішінде (20±3) °С кезінде ауа-ылғалды ортада тартиллалардың қатаюы кезінде көлемнің біркелкі өзгеруіне ие болуы керек.

Каустикалық доломит құрамында магний оксидінен басқа ыдырамайтын көмірқышқыл кальцийі бар, ол тұтқыр затта балласт болып табылады және аз мөлшерде кальций оксиді бар, сондықтан оның беріктігі каустикалық магнезиттің беріктігінен төмен. Каустикалық доломиттегі MgO мөлшері кемінде 15%, 30-35%, бос кальций оксидінің мөлшері 2,5% аспауы керек. Каустикалық магнезит пен каустикалық доломиттің маркасын ауа ылғалды ортада (20±3)°С кезінде 28 тәулік бойы қатайғаннан кейін 1:3 құрамының қатты консистенциясы ерітіндісінен (Коперде тапталған) 7,077,077,07 см өлшемді текше үлгілері МПа (кгс/см2) сығу кезіндегі беріктік шегінің шамасы бойынша анықтайды.100, 150, 200 және 300.

Жұмыс нәтижелері:

Төменде келтірілген нысан бойынша анықталатын көрсеткіштердің жиынтық кестесі жасалады (кесте 9.1), сыналған магнезиалды байланыстырғыштарды қолдану саласы туралы қорытынды жасалады.

Кесте 9.1 - Сынақ нәтижелерін жазу нысаны

| № | Көрсеткіштің атауы | Көрсеткіштің мәні | Жіктеу бойынша қорытынды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ұнтақтың жұқалығы, % |  |  |
| 2 | Қалыпты тығыздық, % |  |  |
| 3 | Қатаюдың басталуы, мин |  |  |
| 4 | Қатаюдың аяқталуы, мин |  |  |
| 5 | Иілу кезіндегі беріктік шегі |  |  |
| 6 | Сығылу кезіндегі беріктік шегі, мин |  |  |

Бақылау сұрақтары:

1.Каустикалық магнезит дегеніміз не?

2.Каустикалық доломит дегеніміз не?

3.Магнезиалды байланыстырғыштардың қалыпты тығыздығын анықтау әдістемесін көрсетіңіз?

4.Магнезиалды байланыстырғыштарды орнату уақытын қандай құрылғы анықтайды?

5.Магнезия байланыстырғыштарын орнату мерзіміне стандарттың талаптары қандай?

6.Магнезия байланыстырғыштарының беріктігі қандай үлгілерде және қалай анықталады?

7.Магнезия байланыстырғыштарының маркаларын тізімдеңіз.

8.Неліктен магнезия байланыстырғыштары тұз ерітінділерімен жабылады?

9.Магнезиалды байланыстырғыштардың қолдану аймақтарын тізімдеңіз

Зертханалық жұмыс № 10

Портландцемент өндірісі үшін шикізат материалдарының қасиеттерін анықтау

Жұмыстың мақсаты: портландцемент өндірісіне арналған шикізат материалдарының құрамын, қасиеттерін, құрылымы мен құрылысын анықтау бойынша әдістемемен танысу және практикалық дағдыларды игеру.

Кіріспе

Портландцемент және оның сорттарын өндіруде әктас немесе бор мен саз жыныстарының жасанды қоспалары қолданылады. Осы мақсатта, сондай-ақ аралас клинкер және клинкерсіз цементтерді алу үшін кремнийлі жыныстар қолданылады (диатомит, трепел, опоку, вулкандық жолдар және туф).

Әктас - негізінен кальциттен, өте сирек-арагониттен тұратын шөгінді карбонатты тау жынысы. Әктастардағы әдеттегі қоспалар саз, кремний, темір оксидтері, кейде глауконит және т.б. пайда болуына байланысты әктастың бірнеше сорттары бөлінеді, атап айтқанда, әртүрлі организмдердің кальцийлі қабықтары мен қабықтарының қалдықтарынан тұратын органогенді әктастар (мысалы, бор, әктас-қабық жынысы); әртүрлі мөлшердегі карбонатты дәндерден алынған сынған әктастар; микро-түйіршікті кальциттен жасалған қайта кристалданған әктастар (мысалы, мәрмәр) және т.б. Әктас құрылымы (қабатты, массивті, кесек және т.б.), құрылымы (сынғыш, кристалды түйіршікті, оолитті, зоогенді және т.б.) және қасиеттері (тығыз, жұмсақ, кеуекті және т.б.) бойынша өте алуан түрлі. Мергель-бұл 30-дан 65%-ға дейін сазды зат бар кальцийлі-сазды тау жынысы. Демек, ондағы кальций карбонатының болуы тек 35-70% құрайды.

Саздар-бұл минералды және химиялық құрамына қарамастан, сумен араластырылған кезде отқа төзімді және берік тас тәрізді денеге айналатын пластикалық қамыр түзуге қабілетті жұқа қабатты шөгінді тау жыныстары. Негізінен дала шпаттарының әсерінен пайда болған саздар әртүрлі минералдардың тығыз қоспасынан тұрады, олар қабатты кристалды құрылымы бар сулы алюмосиликаттар болып табылады, олардың ішінде каолинит, монтмориллонит және гидрослюдалар жиі кездеседі. Каолинит минералдарының өкілдері-каолинит және галлуазит. Монтмориллонит тобына монтмориллонит, бейделлит және олардың безді сорттары кіреді. Гидрослюдалар - негізінен слюдалардың гидратациясының әртүрлі дәрежесіндегі өнім. Осы минералдармен қатар саздарда кварц, дала шпаты, күкірт колчеданы, темір және алюминий оксидтерінің гидраттары, кальций мен магний карбонаттары, титан қосылыстары, ванадий кездеседі.

Портландцемент өндірісінде диатомиттер, трепелдер және опока белсенді минералды қоспалар немесе поззолан қоспалары ретінде қолданылады. Диатомиттер мен трепелдер диатомит балдырларының қабығынан жұқа, күшті кремний қабығымен пайда болды. Бұл тығыздығы 500...1300 кг/м³  ақ немесе ашық түсті кеуекті жыныстар аморфты күйдегі кремнийдің көп мөлшері бар 1300 кг/м3. Олар цементтерге белсенді минералды қоспа ретінде және бетон агрегаттары ретінде қолданылады. Опока-негізінен сазды заттар, карбонаттар, кремний органикалық қалдықтары, кварц, дала шпаттары, жанартау әйнегі және т.б. қоспалары бар ұсақ түйірлі аморфты Сулы кремнеземнен (90% - ға) шөгінді кремнийлі тау жынысы.

Әктастар Қазақстанның барлық облыстарында таралған және сазды-сазды және құмды жыныстардың қабаттарымен бөлінген қабаттарда жатыр. Жоңғар Алатауындағы Көксай кен орындарының әктастары, сондай-ақ Ақтасты тас көмірі және Ақжар пермь кезеңі шикізаттың жоғары сапасына ие. Бұл әктастар жоғары тазалыққа ие (СаCО3 құрамы кемінде 98 %) және салыстырмалы түрде тұрақты құрамға ие.

Маңғыстау және Үстірт кен орындарының қорлары мен сапасы жағынан өте маңызды және жоғары. Бұл орташа тығыздығы 450 кг/м3 дейінгі жеңіл кеуекті материалдар, Жетібай және Ақташ карьерлерінде жақсы өндіріледі және оңай өндіріледі.

Маңғыстау ұлутасты әктастарын портландцемент және әк өндірісінде пайдалануға болады, өйткені олардың құрамында кальций оксиді – 52...53%  басым магний оксиді аз болған жағдайда – 0,35...2,2, кремний-1,8...4,5 және күкірт ангидриді-0,08...0,13 %.

Материалдар мен жабдықтар

Шикізат материалдары: әктас, саз; балға; болат ине; лупа; қаттылық шкаласы; миллиметрлік бөліктері бар сызғыш немесе штангенциркуль, кептіру шкафы, Ле-Шателье көлем өлшегіш, әртүрлі таразылары бар техникалық таразылар, өлшеуге арналған стақандар(бюкстер), пестикі бар шойын немесе фарфор күпшегі, эксикатор.

Жұмысты орындау әдістемесі

Зертханалық сынақтар үшін кен орнындағы тау жынысының біркелкілігін ескере отырып және іріктелген материалдың физикалық, механикалық, технологиялық және басқа да қасиеттерін анықтау үшін жеткілікті болуы тиіс екендігін ескере отырып, әктас пен бор балшығының сынамалары алынады. Табиғи тас материалдарын сынау сыртқы белгілерді сипаттаудан және олардың петрографиялық сипаттамасын жасаудан басталады, сондай-ақ №1 зертханалық жұмыста сипатталған әдістерге сәйкес шынайы, орташа тығыздығын, кеуектілігі мен қаттылығын анықтайды.

Тапсырма

1.Тау жыныстарының әр үлгісі өлшенеді, зерттеледі, петрографиялық сипаттама жасалады.

2.Әр үлгі үшін нақты, орташа тығыздық, қаттылық анықталады және тау-кен үлгісінің кеуектілігі есептеледі.

Жұмыс нәтижелері

Минералдар мен тау жыныстарын зерттеу мен сынаудың барлық деректері кестеге енгізіледі. 10,1 және 10.2 төменде көрсетілген нысанда.

Кесте 10.1 - Негізгі тау жыныстарын құрайтын минералдардың сипаттамасы

| № р/н | Минерал | топ | Формула | Түсі | о (D с; ю | құрылымы | тығыздығы | Шынайы тығыздық кг/м3 | қаттылық | Табиғатта болу шарты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Кесте 10.2 - Негізгі тау жыныстарының сипаттамасы

| № р/н | Тау жыны-сы | Топ | Топша | Түсі | Минералды құрамы | Құрлымы | Текстура | Орташа тығыздығы кг/м3 | Моос шкаласы бойынша қаттылығы | Ескертулер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бақылау сұрақтары:

1.Портландцемент өндірісіндегі негізгі шикізат.

2.Кальций карбонаты бар тау жыныстарының шығу тегі мен түрлері.

3.Саз шикізатының шығу тегі мен түрлері. тау-кен жыныстарының.

3.Тау жыныстарының қасиеттерін сипаттайтын физикалық қасиеттер.

4.Тау жыныстарының қасиеттерін сипаттайтын механикалық қасиеттер

5.Тау жыныстары мен минералдарға анықтама беріңіз.

6.Тау жыныстарының петрографиялық қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіштер.

7.Тау жыныстарының нақты тығыздығын анықтау тәртібі.

8.Тау жыныстарының орташа тығыздығын анықтау тәртібі.

9.Тау жыныстарының қаттылығын анықтау тәртібі.

10.Портландцемент өндірісінде пайдаланылатын Қазақстанның карбонатты тау жыныстарының кен орындарын атаңыз.

Зертханалық жұмыс № 11

Портландцемент алу кезінде жүретін химиялық процестерді талдау

Жұмыстың мақсаты: портландцемент клинкерін алу кезінде болатын процестер туралы білімді игеру.

Кіріспе

Портландцемент өндірісінде пеште жүретін процестер.

1.Булану аймағында температура 70-тен 200°C-қа дейін біртіндеп көтерілгенде ылғал буланып кетеді; шикізат қоспасы кептіріледі.

Кептірілген материал шоғырланған. Қозғалыс кезінде түйіршіктер ұсақ түйіршіктерге бөлінеді.

2.Қыздыру аймағында шикізатты біртіндеп 200-ден 700°C-қа дейін қыздырған кезде органикалық қоспалар күйіп кетеді, Кристалл-химиялық су сазды минералдардан алынады (450-де...500°C) және сусыз каолинит Al2O3·2SiO2 түзіледі. Ылғал әдіспен булану және жылыту пештің ұзындығының аймақтары 50...60% алады.

3.Декарбонизация аймағында күйдірілетін материалдың температурасы 700-ден 1100°C-қа дейін көтеріледі; кальций мен магний карбонаттарының диссоциациясы Бос СаО және MgO түзуімен жүреді. Сонымен қатар, саз минералдарының SiO2, AI2O3, Fe2O3, оксидтеріне ыдырауы жалғасуда, олар СаО-мен химиялық әрекеттесуге енеді. Қатты күйде болатын осы реакциялар нәтижесінде 3СаО·АlО3, СаО·АlО3 және ішінара 2CaO·SiO2 минералдары түзіледі.

4.1200...1300°C температурада экзотермиялық реакциялар аймағында материалды қатты фазалық синтездеу процесі аяқталады, 3СаО·А12О3, 4СаО·Al2О3·Fe2О3 және белит түзіледі, бос әк мөлшері күрт төмендейді, бірақ екі кальцийлі силикатты үш кальцийге дейін қанықтыру үшін жеткілікті.

5.1300 температурада пісіру аймағында...1450...1300°C материалдың ішінара балқуы жүреді (20...30% күйдірілетін қоспа). 2СаО·SiO2 қоспағанда, барлық клинкер минералдары балқымаға өтеді, Шикізат қоспасының барлық тез балқитын қоспалары. Алит балқымадан ондағы кальций оксиді мен екі кальций силикатының еруі нәтижесінде кристалданады. Бұл қосылыс балқымада нашар ериді, нәтижесінде ол одан әрі өсетін ұсақ кристалдар түрінде шығарылады. Температураның 1450-ден 1300°C-қа дейін төмендеуі салқындату аймағында аяқталатын 3СаО·А12О3, 4СаО·Al2О3·Fe2О3 және MgO балқымасынан кристалдануды тудырады.

6. Салқындату аймағында клинкердің температурасы 1300-ден 1000°C-қа дейін төмендейді, мұнда оның құрылымы мен құрамы толығымен қалыптасады, оның ішінде C3S, белит C2S, С3А, C4AF, MgO (периклаз), шыны тәрізді фаза және қайталама компоненттер.

Жабдықтар мен материалдар:

Кальций мен саздың карбонатты шикізатының (әктас) үлгілері, таразы, пестик бар фарфор ерітіндісі, елек, дериватограф.

Жұмысты орындау әдістемесі

Портландцемент алу кезінде болатын химиялық процестерді талдау бірнеше сатыда жүргізіледі:

1.Осы жұмыста жүргізілетін әктастың (зерттеу жұмысы №5) және саз шикізатының дифференциалды - термикалық талдауының нәтижелері алдын ала талданады.

2.75% әктас пен 25% саздан тұратын қоспасы дайындалады. Қоспа Мұқият ұсақталып, 1500оС температурада зертханалық пеште күйдіріледі. Атудан кейін алынған өнім агат ерітіндісінде ұнтақталады, содан кейін алынған клинкердің дифференциалды термиялық талдауы.

Саз және әктас дериватограммаларының үлгілері

Сурет 11.1. Саз дериватограммасы

Сурет 11.2. Әктас дериватограммасы

Жұмыс нәтижелері:

Шикізат материалдары мен әктас пен саздың шикізат қоспасын талдау негізінде портландцемент клинкерін алу кезінде болатын процестерді сипаттаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1.Портландцемент өндірісіндегі шикізат қоспасының құрамы.

2.70–200 оС температурада портландцемент шикізат қоспасын күйдіру кезінде пеште болатын процестер.

3.200-700оС температурада портландцемент шикізат қоспасын күйдіру кезінде пеште болатын процестер.

4.450-500оС температурада портландцемент шикізат қоспасын күйдіру кезінде пеште болатын процестер.

5.700-1100оС температурада портландцемент шикізат қоспасын күйдіру кезінде пеште болатын процестер.

6.1200-1300оС температурада портландцемент шикізат қоспасын күйдіру кезінде пеште болатын процестер.

7.1300-1450оС температурада портландцемент шикізат қоспасын күйдіру кезінде пеште болатын процестер.

8.1300-1000оС температурада портландцемент шикізат қоспасын күйдіру кезінде пеште болатын процестер.

Зертханалық жұмыс №12

Клинкердің минералогиялық құрамын РФТ және оптикалық микроскоп әдістерімен талдау

Жұмыстың мақсаты: портландцемент клинкерінің минералогиялық құрамын рентгенофазалық талдау әдісімен анықтау бойынша әдістемемен танысу және практикалық дағдыларды игеру.

Кіріспе

Портландцемент - суда және ауада қататын гидравликалық байланыстырғыш. Ол кальций силикаттарының клинкерде басым болуын қамтамасыз ететін әктас пен саздың шикізат қоспасын күйдіргенге дейін ұсақтау арқылы алынады. Көлемі 40 мм-ге дейінгі дәндер түріндегі шикізат қоспасы клинкер деп аталады; цементтің маңызды қасиеттері оның сапасына байланысты: оның беріктігі мен өсу жылдамдығы, беріктігі, әртүрлі пайдалану жағдайларында тұрақтылығы.

Клинкердің сапасы оның химиялық және минералогиялық құрамына байланысты. Портландцемент клинкерін өндіру үшін әктас пен саз қолданылады. Әктас негізінен екі оксидтен тұрады: СаО және CO2, ал саз негізінен үш оксидтен тұратын түрлі минералдардан тұрады: SiO2, A12O3 және Fe2O3. Шикізат қоспасын жағу процесінде СО2 алынады, ал қалған төрт оксид: СаО, SiO2, A12O3 және Fe2O3-клинкер минералдарын құрайды. Цементтегі оксидтердің құрамы шамамен келесідей: 64...67% СаО, 21...24% SiO 2,4...8% А12О3, 2...4%  Fe2O3.

Жоғарыда аталған негізгі оксидтер клинкерде еркін емес, бірақ атыс кезінде төрт негізгі минералды құрайды, олардың салыстырмалы құрамы портландцементте келесідей (%):

- үшкальций силикаты 3CaO-SiO2 (алит) - 45...60;

- екі кальцийлі силикат 2CaO-SiO2 (белит) - 20...35;

- үшкальцийлі алюминат 3СаО-А12О3 - 4...12;

- төрткальцийлі алюмоферрит 4СаО-А12О3-Ре2О3-10...18.

Бұл минералдардың қысқартылған атауы: C3S, C2S, C3A және C4AF.

Алит (C3S) - клинкердің негізгі минералы, тез қатаяды және портландцемент беріктігінің қатаю және өсу жылдамдығын іс жүзінде анықтайды.

Белит (PC2S) - баяу қатаяды және ұзақ қатаю кезінде жоғары беріктікке жетеді.

Үшкальций алюминаты (C3A) ол өте тез ылғалдандырады және қатайтады. Ылғалдандыру өнімдері кеуекті құрылымға ие және беріктігі төмен. Сонымен қатар, С3А цементтің сульфатты коррозиясының себебі болып табылады, сондықтан оның сульфатқа төзімді цементтегі мөлшері 5% - бен шектеледі.

Төрт кальцийлі алюмоферрит (C4AF) - ылғалдану жылдамдығы бойынша бұл минерал алит пен белит арасындағы аралық позицияны алады және портландцементтің қату және жылу шығару жылдамдығына шешуші мән бермейді.

Клинкер әйнегі аралық затта 5...15%  мөлшерінде болады, ол негізінен СаО, А12О3, MgO, K2O және Na2O тұрады.

Рентгенографиялық талдау дегеніміз-рентген сәулесін қолданатын әр түрлі зерттеу әдістерінің жиынтығы–толқын ұзындығы 10-2–102Å. болатын көлденең электромагниттік тербелістер. Рентген түтіктерінде рентген сәулелерін алу үшін жоғары кернеулі металл антикатодымен жеделдетілген электрондардың соқтығысуы қолданылады. Бұл жағдайда пайда болатын рентген сәулесі толқын ұзындығына байланысты қатаң [λ≤1Å] және жұмсақ [λ>1–5Å] болып бөлінеді, спектрлік құрамға байланысты - антикатодты заттың табиғатына тауалықлсіз үздіксіз (қатты) және тек антикатодты заттың табиғатымен анықталатын сипаттамалық (сызықтық); сонымен қатар әртүрлі ұзындықтағы толқындардан тұратын полихроматикалық және белгілі бір толқын ұзындығымен монохроматикалық болып бөлінеді.

Кристалды заттарды зерттеу үшін рентген сәулесін қолдану оның толқын ұзындығын табиғи дифракциялық тор болып табылатын кристалл торындағы реттелген атомдар арасындағы қашықтыққа салыстыруға болатындығына негізделген. Рентгендік талдау әдістерінің мәні кристалдар құрылымындағы атом жазықтықтарымен рентген сәулелерін шағылыстыру арқылы алынған дифракциялық көріністі зерттеу болып табылады.

Рентгенографиялық талдау рентген сәулесінің атомдық жазықтығына түсу немесе шағылысу θ бұрышын оның толқын ұзындығы λ және жазықтықаралық қашықтық d шамасымен байланыстыратын Вульф-Брегг теңдеуіне негізделген:

nλ=2d·sinθ

мұндағы n - спектр реті немесе шағылысу реті деп аталатын бүтін сан (1,2,3 және т.б.).

Рентгенографиялық талдау әдістері әртүрлі материалдардың құрылымын, құрамы мен қасиеттерін зерттеу үшін кеңінен қолданылады. Рентгенографиялық талдаудың көмегімен: материалдардың сапалық және сандық минералогиялық және фазалық құрамын (рентгенофазалық талдау); кристалдық заттардың жұқа құрылымын – элементар ұяшықтың пішінін, мөлшерін және түрін, кристалдың симметриясын, кеңістіктегі атомдардың координаттарын (рентгенқұрылымдық талдау); кристалдардың кемелдену дәрежесін және оларда аймақтық кернеулердің болуын; монокристалдардағы мозаикалық блоктардың мөлшерін зерттейді; қатты ерітінділердің түрі, олардың реттілік дәрежесі және ерігіштік шекарасы; дисперсті жүйелердегі бөлшектердің мөлшері және бағдарлануы; заттардың текстурасы және әртүрлі материалдардың беткі қабаттарының жай-күйі; тығыздығы, термиялық кеңею коэффициенті, табақ материалдары мен жабындардың қалыңдығы; бұйымдардағы ішкі микродефектілер (дефектоскопия); заттардың төмен және жоғары температуралар мен қысымдардағы мінезі және т.б.

Рентгенофазалық анализ - зерттелетін материалдағы кристалдық фазалардың табиғатын анықтау (сәйкестендіру). Талдау әрбір жеке кристалды қосылыстың белгілі бір сызықтар жиынтығымен (дифракциялық максимумдар) және олардың қарқындылығымен нақты рентгенография беретіндігіне негізделген.

Жоғары сапалы рентгендік фазалық талдаудың мәні жазықтықаралық қашықтықтардың (d) және сызықтардың салыстырмалы қарқындылығының (I) эксперименттік анықталған мәндерін эталондық рентгенографтармен салыстыруға дейін азаяды. Егер зерттеу кезінде алынған рентгенограммада анықталған қосылысқа тән d және I мәндері бар дифракциялық максимумдар болса, онда бұл оның зерттелетін материалда болатындығын білдіреді.

Жабдықтар мен материалдар

Клинкер үлгілері, техникалық таразылар, пестигі бар фарфор күпшегі, елек, жалпы мақсаттағы рентгендік дифрактометр - ДРОН-1 Аппараты.

Жұмысты орындау әдістемесі

1. Рентгенофазалық талдау жүргізу үшін клинкерді дайындау.

80-1000С температурада кептіргеннен кейін үлгілерді 2 сағат ішінде агат ерітіндісінде ұсақтап, 008 електен өткізіңіз. Дайындалған сынамаларды дрон-1 жалпы мақсаттағы рентгендік дифрактометрде «ИРЛИП» зерттеудің физика-химиялық әдістері университеттік зертханасында сынақтан өткізу»

2. Алынған рентгенограммаларды талдап жазу

Рентгенограммада О-ның шағылысу бұрышы әр шың үшін анықталады, ол үшін көршілес репер белгілері арасындағы қашықтық өлшенеді және бұрыштық минуттардың саны 1 мм-ге сәйкес келеді.диаграмма таспасы (бөлу бағасы). Содан кейін әр шыңның максимумынан ең жақын репер белгісіне дейінгі қашықтықты градустың бүтін санымен өлшеңіз, бұл мәнді бөлу бағасына көбейтіңіз және алынған мәнді көрсетілген репер белгісінің градус санына қосыңыз, θ бұрышын есептеңіз.

Әрбір θ шыңы үшін табылған мәндерден және қолданылған рентген сәулесінің белгілі толқын ұзындығынан анықтамалық кестелерден d мәнін табамыз-жазықтықаралық қашықтықтың мәні.

d – мәні мен анықтамалық рентгенограммалар шыңдарының қарқындылығының анықтамалық деректерін пайдалана отырып, алынған рентгенограмманың деректерімен, егер рентгенограммада осы қосылыстың кемінде 3-5 ең қарқынды сызығы байқалса, қандай да бір фазаның болуы туралы қорытынды жасайды.

Тапсырма:

1.Клинкер үлгілерін рентгенографиялық талдау әдісіне дайындаңыз.

2.Рентгенограмманы декодтау арқылы клинкердің минералогиялық құрамын анықтаңыз.

Жұмыс нәтижелері.

1.Портландцемент клинкерінің рентгендік талдаудң нәтижелерін қолдана отырып, клинкер минералдарын атаңыз.

2.Клинкердің минералогиялық құрамының портландцемент қасиеттеріне әсерін сипаттаңыз.

Бақылау сұрақтары:

1.Рентгенографиялық талдау әдісінің мәні.

2.Рентгенографиялық талдау әдісінің мүмкіндіктері.

3.Кристалдардың құрылымы.

4.Вульф-Брэгг Теңдеуі.

5.Рентгенографиялық талдауға арналған қондырғы схемасы.

6.Рентгенофазалық талдау жүргізу техникасы.

7.Рентген сәулелерінің сипаттамасы.

8.Сандық және сандық рентгендік фазалық талдау

9.Клинкердің минералогиялық құрамы.

10. Портландцемент клинкер минералдарының қасиеттері.

Зертханалық жұмыс № 13

Мемлекеттік страндарт талаптарына сәйкес портландцементтің қасиеттерін зерттеу

Жұмыстың мақсаты: әдістемесін игеру және портландцементтің және оның сорттарының негізгі құрылысы мен техникалық қасиеттерін анықтау және дағдыларын игеру.

Кіріспе

Минералды байланыстырғыштардың ішінде портландцемент клинкеріне негізделген цементтер құрылыста ең көп қолданылады. Белсенді минералды қоспалардың құрамы мен түріне байланысты портландцемент клинкерінен алынған цементтер ГОСТ 23464-79 сәйкес портландцемент, минералды қоспалары бар портландцемент, тез қататын портландцемент, шлактыпортландцемент, тез қататын шлактыпортландцемент, пуццолан портландцемент болып бөлінеді.

Портландцемент-гидравликалық байланыстырғыш - гипс қосылған клинкерді ұсақтау өнімі. Клинкер клинкерде кальций силикаттарының басым болуын қамтамасыз ететін белгілі бір құрамның шикізат қоспасын синтездеуге дейін атыс нәтижесінде алынады.

Минералды қоспалары бар портландцемент – клинкерді гипспен және шөгінді текті белсенді минералды қоспалармен (глиежден басқа) 10% - дан аспайтын мөлшерде ұнтақтау арқылы немесе 20% - дан аспайтын мөлшерде доменді түйіршіктелген қожбен алынатын гидравликалық тұтқыр зат.

Тез қататын портландцемент - минералды қоспалары бар портландцемент, қатаюдың үш тәулігінен кейін беріктігінің жоғарылауымен сипатталады.

Шлак портландцемент-гидравликалық байланыстырғыш - клинкерді, гипсті және домна пешінің түйіршікті қожын бірге ұсақтау немесе осы ұсақталған материалдарды мұқият араластыру өнімі. Осы байланыстырғышқа енгізілген домна пешінің түйіршіктелген қожының мөлшері дайын цементтің массасы бойынша 21-60% құрайды.

Тез қататын шлак портландцемент-қатаюдың үш тәулігінен кейін жоғары беріктігімен ерекшеленетін шлак портландцемент.

Пуццолан портландцемент - гидравликалық байланыстырғыш-клинкерді, гипсті және белсенді минералды қоспаны бірге ұсақтау немесе сол ұсақталған материалдарды мұқият араластыру өнімі. Вулканнан шыққан қоспалардың (пемза, туф, трасса), күйдірілген саздардың, глиеждің немесе отын шлактарының, шөгінді текті қоспалардың (диатомит, трепел, опока) саны – 20% - дан жоғары, бірақ дайын цемент салмағы бойынша 40% - дан аспайды.

Материалдар мен жабдықтар

Портландцемент және портландцемент түрлері, шұңқыр, металл өлшеуіш цилиндр, Ле-Шателье аспабы, цементті механикалық елеуге арналған аспап, Вика аспабы, гидравликалық ысырмасы бар ванна, цемент ерітіндісін араластыруға арналған араластырғыш, шайқайтын үстел, Михаэлис рычагты аспабы, МИИ-100 машинасы.

Жұмысты орындау әдістемесі

Осы зертханалық жұмысты орындау үшін студенттердің кіші тобы үш-төрт адамнан тұратын бригадаларға бөлінеді және әр топ оқытушы ұсынған цементтің әртүрлі түрлерін сынайды.

1.Цементтің сусымалы тығыздығын анықтау

Бетон араластырғышқа салынған бетон компоненттерін есептеу үшін цемент тығыздығының мәндерін білу керек. Сонымен қатар, белгілі бір тығыздыққа сәйкес қоймадағы немесе кез-келген контейнердегі цемент мөлшерін есептеуге болады. Анықтау құрылғыда орындалады (сурет 5.1), ол шұңқырдан, металл өлшеуіш цилиндрден тұрады 4. Шұңқыр-бұл төменгі жағында 3 клапанымен жабылған түтікке өтетін кесілген конус. Құйғыш ішінде цементті толтыру кезінде түтікке ірі қосулардың түсуінен қорғайтын 5 елекке үйіледі. Шұңқыр 2 тірекке сүйенеді.

Сурет. 13.1. Цементтің сусымалы тығыздығын анықтауға арналған аспап

Борпылдақ борпылдақ күйдегі цементтің тығыздығын анықтау үшін құрылғы үстелге орнатылады, жабық клапанмен шұңқырға шамамен 2 кг цемент құйылады, түтіктің астына белгілі көлемдегі алдын-ала өлшенген өлшеуіш цилиндр орнатылады (мысалы 1000 см3), клапан ашылып, цементпен толтырылған артық өлшемді цилиндр. Содан кейін клапан жабылып, металл немесе ағаш сызғышпен мұқият жабылған, артық цемент цилиндрдің шеттерімен кесілген. Сызғыш кеменің шеттеріне мықтап басылып, көлбеу ұсталады. Бұл жағдайда кеме қозғалыссыз болуы керек, әйтпесе (итеру кезінде) цемент тығыздалуы мүмкін.

Осыдан кейін цемент ыдысы өлшенеді және алынған нәтижеден ыдыстың массасын алып тастап, цемент массасы табылады; цемент массасын ыдыстың көлеміне (1000 см3) бөліп, цементтің тығыздығы анықталады. Борпылдақ күйде ол 950-ден 1350 кг/м3-ге дейін өзгереді.

2. Цементтің нақты тығыздығын анықтау

Цементтің шынайы тығыздығын анықтау №1 зертханалық жұмыста сипатталған шикізат материалдарының шынайы тығыздығын анықтау әдісіне сәйкес жүзеге асырылады.

3. Цементті ұнтақтаудың ұсақтылығын анықтау

Ұнтақтаудың ұсақтылығы құрылғыны қолдану арқылы електен талдау арқылы анықталады (сурет 13.2), ол 1 станинадан, 7 байланыстырушы өзек-эксцентрлік механизмнен, 3 камерадан, 5 цилиндрлік електер жиынтығынан және 2 электр қозғалтқышынан тұрады.

Сурет 13.2. Цементті механикалық елеуге арналған аспап

Сынау үшін алдын ала кептіру шкафында 2 сағат бойы 105 – 110°С температурада кептірілген 50 г цементті тартып, оны елекке құяды. Електі қақпақпен 4 жапқаннан кейін, оны құрылғыға орнатыңыз және электр қозғалтқышын 5-7 минутқа қосыңыз, содан кейін оны өшіріңіз, електен алыңыз, қақпақты және 6 науаны алыңыз және жылтыр қағаз парағына қолмен електен өткізіңіз. Егер 1 минут ішінде електен 0,05 г артық емес цемент өтсе, елеу аяқталған болып саналады. Елеу аяқталғаннан кейін електегі қалдықты 0,01 г дейінгі дәлдікпен өлшейді.

Ұнтақтаудың жіңішкелігін електен өткізілетін сынаманың бастапқы массасынан пайызбен №008 торы бар елеуіштегі қалдық ретінде анықтайды. Талаптарға сәйкес, ГОСТ 10178-85  цементті ұнтақтаудың жіңішкелігі оны №008 торы бар елек арқылы елеу кезінде елеу үшін алынған сынаманың кемінде 85% өтетіндей, ал көрсетілген електегі қалдық 15%-дан аспайтындай болуы тиіс. Егер зертханада механикалық елеуге арналған аспап болмаса, аспаны сол електен қолмен елейді.

4. Цемент қамырының қалыпты тығыздығын анықтау.

Қалыпты тығыздық ГОСТ 310.3–76 сәйкес Вика құрылғысында анықталады (3.5 суретті қараңыз). Бұл жағдайда құрылғының 7 инесі диаметрі 10 және ұзындығы 50 мм болатын металл пестлмен ауыстырылады. Құрылғының жылжымалы өзегінің массасы пестлмен бірге 300±2г болуы керек. Сынақ басталар алдында құрылғының жылжымалы өзегінің еркін құлауы, пистильдің тазалығы, пистильдің шыны пластинамен жанасуы кезінде 0-де тұруы керек, сақина мен пластинаны машина майының жұқа қабатымен майлаңыз.

Цемент қамырын дайындау үшін 400 г сыналған цементті тартып, оны бұрын дымқыл шүберекпен сүртілген сфералық металл шыныаяққа құйыңыз. Содан кейін цементте депрессия жасалады, онда қалыпты тығыздықтағы цемент қамырын алу үшін қажетті мөлшерде алдын-ала өлшенген су бір уақытта құйылады. Цементтің алғашқы сынамалық бітелуі үшін судың мөлшері шамамен–112 см3, яғни цемент салмағы бойынша 25-28% – ға дейін қабылдануы мүмкін. Болат күрекшенің көмегімен су құйылған депрессия (сурет 13.3) цементпен толтырылады және 30 с-тан кейін мұқият араластырылады, содан кейін қамырды мезгіл-мезгіл 90°бұрап, өзара перпендикуляр бағытта шпательмен қатты ысқылайды. Цементті сумен жапқан сәттен бастап араластыру және үздіксіз ысқылау ұзақтығы - 5 мин.

Сурет 13.3. Араластыруға арналған күрекше

Араластыру аяқталғаннан кейін цемент қамыры сақинаға бір уақытта қойылады, ол бес-алты рет шайқалады, үстелдің бетіне басылған сақинасы бар тақтайшаны түртеді. Артық цемент қамыры бұрын дымқыл шүберекпен сүртілген пышақпен кесіледі. Шыны пластинадағы сақина Вика құрылғысының өзегінің астына қойылады, пестл сақинаның ортасындағы қамырдың бетіне тиіп, оны осы позицияда қысқыш бұрандамен бекітеді. Содан кейін қысқыш бұранданы тез бұрап, пестлмен бірге өзек қамырға еркін батырылады. Стержень босатылған сәттен бастап 30 сек. арқылы пистильдің тереңдігі құрылғының шкаласы бойынша бекітіледі.

Цемент қамырының тығыздығы, егер пистиль 5-7 мм шыны табаққа жетпесе, қалыпты болып саналады. Егер ол цемент қамырына батырылып, жоғарырақ тоқтаса, онда тәжірибе көп мөлшерде сумен қайталанады, ал егер төмен болса – аз болса, пистильдің қалыпты қамыр тығыздығына сәйкес тереңдікке түсуіне қол жеткізеді. Қалыпты тығыздық тестін алу үшін қосылатын судың мөлшері, %, цемент массасы бойынша 0,25% дәлдікпен анықталады.

5. Цемент қамырын қоюлану уақытын анықтау

Цемент қамырын қоюлану уақытын анықтау гипс қамырын орнату уақытын анықтау әдісі бойынша жүзеге асырылады, бұрын белгіленген әдістеме бойынша қалыпты тығыздықтағы цемент қамырын алдын-ала дайындайды (4-тармақ).

Портландцементті, минералды қоспалары бар портландцементті, шлак портландцементті және позцолан портландцементті орнатудың басталуы 45 минуттан ерте емес, ал қоюланудың соңы цемент қамыры жабылған сәттен бастап 10 сағаттан кешіктірілмей басталуы тиіс.

6.Цемент көлемінің өзгеруінің біркелкілігін анықтау

Цементті қатайту процесі қалыптасқан цемент тасының көлемінің өзгеруімен бірге жүреді. Алайда, цементте бос СаО және MgO бар, олар қазірдің өзінде қатайтылған көлемнің ұлғаюымен сөндіріледі; цемент тасы біркелкі емес деформацияларға және қатайтылған бетондар мен ерітінділерде жарықтардың пайда болуына әкелуі мүмкін.

Цемент көлемінің өзгеруінің біркелкілігі үлгілерді-қамырларды суға қайнату арқылы анықталады. Қамырлар жасау үшін 400 г цемент алынады және одан қалыпты тығыздықтағы қамыр дайындалады. Содан кейін әрқайсысы 75 г болатын цемент қамырының төрт ілмегін іліп, әрқайсысын доп түрінде машина майымен алдын-ала сүртілген бөлек шыны табаққа салыңыз. Табақты үстелдің шетіне абайлап тигізіп, диаметрі 7-8 см және оның ортаңғы бөлігінің қалыңдығы шамамен 1 см болатын тортилланы шардан алыңыз, алынған қамырлардың беті сыртқы жиектерден ортаға суға малынған пышақпен тегістеледі. Осылайша дайындалған қамырлар гидравликалық ысырмасы бар ваннада 24 сағат шыны плиталарда (сурет 13.3) 20+5°C температурада сақталады. Содан кейін 6 қамырлары шыны плиталардан алынып, 5 4 ыдысының сөресіне қойылады (сурет 13.4). Судың тұрақты деңгейін ұстап тұру үшін 7 резеңке шлангісі бар резервуар 1 су деңгейін реттегішке қосылған. Жылжымалы түтіктің көмегімен 2 резервуардағы су деңгейі қамырлардың бетінен 4-6 см жоғары орнатылады. Резервуар 3 қақпақпен жабылып, жылыту құрылғысына қойылады. Суды бачке үшін 30-45 минут қайнауға дейін жеткізеді, ол қолдайды, 4а. Қайнатылғаннан кейін қамырлар резервуарда 20+5°C температураға дейін салқындатылады, резервуардан шығарылады және мұқият тексеріледі. Цемент жақсы деп танылады (сурет 13.5) егер қайнату сынағына ұшыраған жалпақ қамырлардың беткі жағында радиалды жарықтар немесе көзге көрінетін үлкейткішке немесе көзге көрінетін ұсақ жарықтар, сондай-ақ қандай да бір қисықтар болмаса (сурет 13.6).

Сурет 13.3. Гидравликалық ысырмасы бар Ванна

1-ванна; 2-тығын; 3-гидравликалық ысырма;

4-үлгі торы

Сурет 13.4. Қамырларды қайнату арқылы сынауға арналған бак және су деңгейін реттегіш

Сурет 13.5. Көлемді өлшеудің біркелкілігіне сынақтан өткен қамырлар

а-көлемнің қалыпты өзгеруі; б-кептіру жарықтары

Сурет 13.6. Сынақтан өтпеген қамыр көлемнің өзгеруінің біркелкілігіне

а-қирау; б-радиалды жарықтар; в-қисаю

7. Цемент маркасын анықтау

Цемент бренді салмағы бойынша 1:3 композициясының пластикалық цемент ерітіндісінен жасалған 40×40×160 мм өлшемді арқалықтардың иілу және қысу кезіндегі беріктік шегі бойынша белгіленеді (1 сағат цемент және 3 сағат қалыпты Вольский құмы).

Цемент маркасын анықтау әдісі (ГОСТ 310.4–81) келесідей. Біріншіден, цемент ерітіндісінің консистенциясы анықталады, ол үлгіні-пучкаларды жасау үшін қажет. Мұны істеу үшін 1500 г құм мен 500 г цемент өлшеңіз, оларды сфералық шыныаяққа құйыңыз (суретті 13.7 қараңыз). Содан кейін құрғақ қоспаның ортасында тесік жасап, оған 200 тонна су құйыңыз (В/Ц= 0,4). Су сіңгеннен кейін қоспаны тағы бір рет 1 минут араластырады, ерітінді механикалық араластырғышқа беріледі (сурет 5.8), онда ол 2,5 минут араластырылады (араластырғыштың  айналымы 20).

Сурет 13.7. Цемент ерітіндісін араластыруға арналған араластырғыш

1- станина; 2-араластырғыш ыдыс; 3-топсалы траверса;

4-ерітіндіні араластыруға арналған білікше

Араластыру аяқталғаннан кейін цемент ерітіндісінің консистенциясы анықталады. Мұны істеу үшін шайқайтын үстелді және металл пішінді пайдаланыңыз-конус (сурет 13.8.). Дірілдейтін үстел 1 шойын станинадан тұрады; 2 білігінде 3 камера бар, ол 4 осьті көлденең дискімен 5 көтереді және оған диаметрі 6 300 мм. айналы әйнек парағымен бекітілген. 8 шыбықтың айналу кезінде бекітілген дискісі бар ось өзара тік қозғалыс жасайды. Бұл жағдайда үстел 7 пішінін шайқап, 10 мм көтеріледі.

Сурет 13.8. Дірілдейтін үстел және пішін-конус

Қоспаны конусқа салмас бұрын, оның ішкі беті мен шыны диск аздап суланған. Ерітінді қоспасы бірдей қалыңдықтағы екі қабат конустық пішінге салынған. Әр қабат металл түйреуішпен тығыздалған (сурет 13.9). Төменгі қабат 15 рет, жоғарғы қабаты – 10. Ерітіндіні төсеу және тығыздау кезінде конус қолмен шыны дискіге басылады. Артық ерітінді пышақпен кесіліп, пішіні конус баяу көтеріледі. Содан кейін, шыбынның тұтқасын бұрап, үстелді 30 с ішінде 30 рет шайқаңыз, цемент ерітіндісінің конусы бұлыңғыр болады. Калиппер немесе болат сызғыштың көмегімен конустың төменгі негіздегі екі өзара перпендикуляр бағытта таралуы өлшенеді. Егер конустың бұлыңғырлығы 106-115мм-ге тең болса, ерітіндінің консистенциясы қалыпты болып саналады.конустың аз булануымен ерітінді қайтадан дайындалады, бұл судың мөлшерін біршама арттырады. Ерітіндінің су қажеттілігі су-цемент қатынасы түрінде көрінеді; оның мәні журналға жазылады және одан әрі үлгіні-арқалықтарды дайындау үшін ерітінді дайындау кезінде қолданылады.

Сурет 13.9. Ерітіндіні конус пішініне салуға арналған түйреуіш

1-тұтқа; 2-сақина; 3-өзек

Аралық-үлгілер үш ұялы металл түрінде қалыптасады. Қабырғалар мен паллеттің ішкі беті машина майымен аздап майланған.

Үш аралық үлгісін жасау үшін қалыпты консистенциядағы цемент ерітіндісі ерітіндінің қалыпты тығыздығын анықтау үшін дайындалады, яғни. 500 г цемент пен 1500 г құмнан. Әрбір белгіленген сынақ мерзіміне үш үлгі дайындалады.

Ерітіндіні тығыздау үшін саптамамен дайындалған пішін 0,35 мм амплитудасы бар тік тербелістерді және 1 минут ішінде 2800-3000 тербеліс жиілігін құрайтын стандартты діріл алаңына мықтап бекітілген.

Дайын ерітінді шамамен 1 см қабаты бар ұяларға салынып, діріл алаңын қамтиды. Содан кейін 2 минут ішінде барлық үш пішінді ұялар кішкене бөліктерде біркелкі ерітіндімен толтырылады. 3 минуттан кейін (дірілдің басталуынан) діріл алаңы өшіріліп, пішіні алынады. Содан кейін артық ерітіндіні суланған пышақпен кесіп тастаңыз, үлгілердің бетін пішіннің шеттерімен тазалаңыз және үлгілерді белгілеңіз.

Қалыптардағы дайын үлгілер гидравликалық ысырмасы бар ваннада сақталады (13.3-суретті қараңыз.) 24±2 сағат бойы, содан кейін үлгілер Мұқият таралып, сынау сәтіне дейін сақталатын су құйылған ваннаға көлденең қалыпқа салынады. Үлгілер суда тиіс соприкасаться бір басқа. Үлгілерді сақтауға арналған ыдыстағы су көлемі үлгілер көлемінен 4 есе артық болуы қажет. Ваннадағы судың температурасы 20+2°C. үлгілер сақталатын суды әр 14 күн сайын өзгерту ұсынылады. Алынған үлгілерді 10 минуттан кешіктірмей сынайды.

Цементтің маркасын анықтау үшін олар өндірілген сәттен бастап 28 күн аралығындағы үлгілер иілу кезінде сыналады, содан кейін алынған жартылардың әрқайсысы сығылады.

Үлгі-арқалықтарды №3 зертханалық жұмыста сипатталған әдістемеге сәйкес МИИ-100 машинасының немесе Михаэлистің рычаг аспабының көмегімен иілуге сынайды.

Цемент ерітіндісінің үлгілерін иілу кезіндегі беріктік шегі үш үлгіні-сәулелерді сынаудың ең үлкен екі нәтижесінің арифметикалық мәні ретінде есептеледі. Арқалықтардың жартысын №3 зертханалық жұмыста сипатталған әдістемеге сәйкес гидравликалық престе сығымдау арқылы сынайды.

Сыналатын цемент ерітіндісінен жасалған үлгілерді сығу кезіндегі беріктік шегі сыналған алты үлгінің ең үлкен төрт нәтижесінің арифметикалық ортасы ретінде есептеледі.

Алынған нәтижелер ГОСТ 10178-85 (өзгеруімен) талаптарымен салыстырылады) 13.1-кестеде келтірілген портландцемент үшін және сыналған цементтің маркасы туралы қорытынды жасаңыз.

Кесте 13.1 - Портландцемент маркаларына және оның түрлеріне қойылатын талаптар

| Цемент | Маркасы | 28 тәуліктегі беріктік шегі, МПа |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ию кезіндегі | сығу кезіндегі |
| Қарапайым портландцемент және минералды қоспалар | 400 500 550 600 | 5,5 6 6,2 6,5 | 40 50 55 60 |
| Шлакопортландцемент | 300 400 500 | 4,5 5,5 6 | 30 40 50 |

Сынақ нәтижелері бойынша қорытындылар

Жүргізілген сынақтардың нәтижелері бойынша төменде келтірілген нысан бойынша анықталатын көрсеткіштердің жиынтық кестесі жасалады (кесте13.2) және сынақтан өткен цемент үлгісінің, жіктеудің және МЕМСТ 30515-97 талаптарына, сондай-ақ цементтің нақты түріне нормативтік құжаттың сәйкестігі тексеріледі.

Орындалған анықтамалардың негізінде цемент маркасы және алынған цемент қасиеттерінің ГОСТ 10187-85 талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды жасалады. Қорытындыда цементті ұтымды пайдалану саласы да көрсетіледі. Нәтижелер кесте түрінде жазылады.

Кесте 13.2 - Төменде келтірілген нысан бойынша көрсеткіштер

| № | Көрсеткіштің атауы | Көрсеткіштің мәні | Нақты мәні |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ұнтақтың жұқалығы, % |  |  |
| 2 | Қалыпты тығыздық, % |  |  |
| 3 | Қатаюдың басталуы, сағ-мин |  |  |
| 4 | Қатаюдың аяқталуы, сағ-мин |  |  |
| 5 | Иілу кезіндегі беріктік шегі, МПа |  |  |
| 6 | Сығылу кезіндегі беріктік шегі, МПа |  |  |

Бақылау сұрақтары

1.Портландцемент дегеніміз не?

2.Цементтің сусымалы тығыздығын анықтау әдісін көрсетіңіз?

3.Портландцемент ұнтақтау стандартына қандай талаптар қойылады?

4.Айқындау әдістемесін цемент қамырының қалыпты қоюлығын баяндаңыз?

5.Цемент қамырын орнату уақытын қалай анықтайды және стандарттың талаптары қандай?

6.Цемент көлемінің өзгеруінің біркелкілігін анықтау әдістемесін қысқаша сипаттаңыз?

7.Портландцемент маркасын анықтау әдісі қандай?

8.Портландцементтің қандай маркалары қолданыстағы стандарттарға сәйкес келеді?

9.Құрылыста портландцемент және оның сорттарын қолдану салалары.

Зертханалық жұмыс № 14

Мемлекеттік стандарт талаптарына сәйкес органикалық байланыстырғыштардың қасиеттерін зерттеу

Жұмыстың мақсаты: мұнай битумының пайдалану сенімділігіне және оның негізіндегі материалдар мен бұйымдарды құрылыста қолдану саласына әсер ететін негізгі қасиеттерін анықтау әдістемесін игеру.

Кіріспе

Битумды байланыстырғыштар (битумдар) - жоғары молекулалық көмірсутектердің және олардың металл емес туындыларының күрделі қоспалары. Битумдар табиғи және жасанды( мұнай); соңғылары құрылыста және әртүрлі гидрооқшаулағыш материалдарды өндіруде кеңінен қолданылады. Мұнай битумдары-мұнай өңдеу өнімдері және оның шайырлы қалдықтары. Алу әдісіне байланысты қалдық, тотыққан және крекингтік мұнай битумдары ажыратылады.

Мұнай битумдары минералды майдың әлсіз иісі бар қара түсті қатты немесе тұтқыр масса болып табылады. Бұл битумдардың құнды қасиеттері-су өткізбейтін, химиялық төзімділік, қызған кезде жұмсартуға және ағашқа, тасқа және металға жабысуға қабілетті, сонымен қатар салқындаған кезде тұтқырлықтың өсу жылдамдығы. Мұнай битумдары асфальт бетондары мен ерітінділерін, шатыр, Гидрооқшаулағыш және жол мастикаларын, пасталарды, эмульсияларды және т.б. дайындау үшін, сондай-ақ жабын және гидрооқшаулағыш материалдар өндірісінде қолданылады.

Битумдарда майлы, шайырлы заттар, асфальтендер, карбендер мен карбидтер, күкірт, парафин және т.б. майлы заттар бар - бұл тығыздығы аз минералды өнімдер. Майлы заттардың болуы битумдардың қозғалғыштығын береді, өйткені оларда шайырлар ериді. Битумдарда 45-60% майлы заттар бар.

Шайырлы заттар-бұл бензинде, хлороформда, бензолда, майларда толығымен еритін қатты немесе жартылай қатты өнімдер. Шайырлы заттардың тығыздығы бірлікке жақын. Битумдарда 16-30% шайырлы заттар бар.

Асфальтендер-қатты, ерімейтін сынғыш кристалды заттар. Битумдардағы асфальтендердің мөлшері 50% жетеді. Олар битумдардың тұтқырлығын арттырады, ал 300°C-тан жоғары температурада олар ыдырап, кокс түзеді. Асфальтендер мұнай эфирінде ерімейді, бірақ хлороформда, төрт бұрышты көміртекте, көміртегі дисульфидінде ериді.

Карбендер мен карбоидтар - қатты көміртекті заттар. Карбендар ерітіледі де күкіртқышқылында, бірақ еритін да төрт хлорлы арқылы іске асады. Органикалық еріткіштердегі карбоидтар ерімейді.

Табиғи битумдар-бұл қатты заттар немесе тұтқыр сұйықтықтар. Олар сондай - ақ битум минералды бөлшектермен - саз, құм, құмдақпен біріктірілген тау жыныстарында кездеседі. Мұндай жыныстар асфальт деп аталады.

Табиғи битумдар битуминозды құмтастардан, әктастардан, доломиттерден немесе таза түрінде шөгінділерден тікелей олжадан алынады. Асфальтты әктас пен доломиттер ерекше құнды, олардан асфальт ұнтақтары мен мастикалар және асфальт ұсақ құмдар жасалады. Битум асфальт жыныстарынан ұсақталған массаны ыстық сумен өңдеу немесе жынысқа органикалық еріткіштермен әсер ету, содан кейін еріткішті битумнан бөлу арқылы алынады. Бұл әдіс экстракция деп аталады.

Табиғи битумдарда парафин жоқ және мұнайдан айырмашылығы, олардың құрамында минералдар көп. Табиғи битумдар атмосфералық және химиялық әсерлерге ең төзімді.

Табиғи битумдар жол құрылысында, сондай-ақ орам материалдарын, бөлшектерді, мастикаларды, пасталарды, эмульсияларды, лактарды жасау үшін қолданылады.

Битум маркасы физикалық көрсеткіштердің жиынтығымен сипатталады (жұмсарту температурасы, иненің ену тереңдігі, созылу, тұтқырлық) және ішінара химиялық. Мақсаты бойынша қатты және жартылай қатты битумдар жол, құрылыс және шатыр болып бөлінеді.

Материалдар мен жабдықтар: битум, пенетрометр, дукметр, битумды жұмсарту температурасын анықтауға арналған «сақина және шар» аспабы, битумның тұтану температурасын анықтауға арналған аспап.

Жұмысты орындау әдістемесі:

Мұнай битумдарының сапасын бағалау кезінде зертханада тұтқырлық, созылу, жұмсарту және жарқыл температурасы анықталады. Сынақ нәтижелері мен оларды ГОСТ талаптарымен салыстыру негізінде битум мен қолдану саласына қандай бренд кіруі керек деген қорытынды жасалады. Битумның физикалық-механикалық қасиеттерінің көрсеткіштерін анықтамас бұрын оны залалсыздандыру керек, ол үшін кеседегі сынама кептіру шкафына немесе құмды ваннаға салынып, тұтқырлығына байланысты қатты және жартылай қатты битумды 120−180ºС аспайтын температураға дейін қыздырып, жылжымалы күйге келтіріледі. Содан кейін балқытылған битум 0,6−0,8 мм тесіктері бар електен сүзіліп, ауа көпіршіктері толығымен жойылғанша мұқият араластырылады. Суығаннан кейін битум сынамасы сынақтар жүргізуге дайындалған болып саналады.

1.Битумның тұтқырлығын анықтау

Мұнай битумының тұтқырлығы (пенетрациясы) стандартты аспап – пенетрометрдің көмегімен анықталады. 25 °С температурада 5 с ішінде 1 Н жүктемемен аспап инесінің битумына ену тереңдігі бойынша битумның тұтқырлығы туралы бағаланады. Тұтқырлық градуспен көрінеді, ал 1° иненің ену тереңдігіне 0,1 мм сәйкес келеді.

Пенетрометр (сурет 14.1) 1-ші металл штативтен тұрады, оның төменгі бөлігі оны көлденең күйге келтіру үшін үш бұрандасы бар тірек алаңы болып табылады. Тірек алаңына көлемі 0,3 л кем емес және биіктігі 45 – 50 мм болатын 7 металл цилиндрлік тостағаны бар, биіктігі 35 мм және диаметрі 55 мм болатын 8 кристаллизаторды орнатуға арналған 9 айналмалы заттық үстел бекітілген, оған сыналатын битум орналастырылған. Штативтің жоғарғы кронштейнінде 360°-қа бөлінген 2 теру және қозғалыс теру көрсеткісіне берілетін 3 түйіспелі рельс (кремальер) бекітілген. Төменгі кронштейнге 6 инесі бар және жалпы салмағы 100±0,01 г болатын, 4 құлыптау түймесімен ұсталатын Еркін құлаған өзек бекітілген. Бүйірінде, тақырып үстелінен сәл жоғары, 5 айнасы тірекке бекітілген. Ұзындығы 50,8 мм және диаметрі 1-1,02 мм болат инені қатайтып, мұқият жылтырату керек. Иненің ұшы бұлыңғыр болуы керек. Түтіккен бөліктің диаметрі 0,14-0,16 мм.

Алдын ала сусыздандырылған және сүзілген битум құмды немесе майлы ваннада немесе кептіру шкафында жылжымалы күйге дейін ериді (битумды қатты қыздырмай) және ауа көпіршіктері толығымен жойылғанша мұқият араластырылады. Содан кейін битум кемінде 30 мм биіктікке металл шыныаяққа құйылады және үлгіні шаңнан қорғап, 1 сағат бойы 18-20°С температурада ұсталады. Осыдан кейін битум құйылған шыныаяқты 25°С дейін қыздырылған суы бар ваннаға салып, сынаққа дейін 1 сағатқа қалдырады. Битум үстіндегі су қабатының биіктігі кемінде 25 мм болуы тиіс. Ваннадағы температура ыстық немесе суық су қосу арқылы тұрақты болады. Ваннадағы су температурасының ауытқуы ±0,5°С аспауы тиіс.

Сурет 14.1. Пенетрометр

1 сағаттан кейін битумы бар шыныаяқ 25°C температурасы бар сумен толтырылған кристаллизаторға орналастырылады. Иненің ұшы битумның бетіне шығарылады, ал ине битумға сәл тиіп тұруы керек, бірақ оған кірмеуі керек. Бұл операцияны жеңілдету үшін айна қолданылады. Кремальераны инені алып жүретін өзектің жоғарғы платформасына жеткізеді және инені нөлге орнатады немесе оның орнын белгілейді, содан кейін секундомер бір уақытта іске қосылып, құлыптау түймесін басып, инені битумға 5 секунд ішінде еркін енгізуге мүмкіндік береді. Осы уақыттан кейін түйме босатылады. Содан кейін олар кремальердің төменгі бөлігін инемен өзектің жоғарғы аймағына жеткізеді, ал кремальермен бірге қозғалатын жебе қашықтықты, инемен 5с қашықтықта өтетін бұршақты көрсетеді.

Анықтау битум бетіндегі әр түрлі нүктелерде үш рет қайталанады, олар шыныаяқтың шеттерінен кемінде 10 мм және бір-бірінен тұрады. Бұл анықтамалардың арифметикалық ортасы иненің миллиметрдің оныншы бөлігіндегі ену тереңдігіне сәйкес келетін градуспен ену мәнін береді. Үш тәжірибенің әрқайсысында алынған ену тереңдігін анықтау нәтижелері арасындағы алшақтық мынадай мәндерден аспауы тиіс:

| Иненің ену тереңдігі, град | 150 – 200 | 75 – 150 | 25 – 75 | 25 дейін |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Алшақтығы, град | 10 | 5 | 3 | 1 |

Нәтижелердің үлкен сәйкессіздігі кезінде сынақты қайталау керек.

Әрбір батырудан (анықтаудан) кейін инені ұядан шығарады, ұшын бензинмен жуады және құрғатып сүртеді.

2. Битумның созылуын анықтау

Созылу (дуктильность) битумдардың қолданылатын созылу жүктемесінің әсерінен жұқа жіптерге созылу қасиеті деп аталады. Созылу 25°C температурада жыртылғанға дейін жіптің ұзындығымен және 5 см/мин тарту жылдамдығымен сипатталады және сантиметрмен көрсетіледі.

Битумдардың созылуы дуктилометр құрылғысында анықтайды (сурет. 10.2), бұл мырышталған болатпен қапталған ағаш қорап. Қораптың бүкіл ұзындығы бойынша 1 червякты бұрандасы оған екі салазкамен бекітілген 2, олар қолмен немесе 3 электр қозғалтқышымен бұранданың бойымен қозғалады. Қорапта слайдтарға бекітілген көрсеткіш сырғанайтын шкала бар.

Сурет 14.2. Дуктилометр

Сынаққа дайындалған битум ерітіледі, араластырылады және жұқа ағынмен жезден, 4 құрама қалыптарға аздап артық құйылады. Битумды құймас бұрын, қалыптардың ішкі беттері глицеринмен тальк қоспасымен майланады (құрамы 1:3) және металл табаққа орнатылады. Битумы бар формалар температурасы 18-20°C болатын бөлмеде 30 минут салқындатылады, содан кейін артық битум форманың ортасынан оның жиектеріне дейін екі рет ыстық пышақпен кесіледі.

Битумның пішіні мен табақшасы бар үлгісі дуктилометрдің қорабына орналастырылады, онда 25°C температурада су алдын-ала құйылады және судың температурасы 25±0,5°C тұрақты екеніне көз жеткізіп, онда 1,5 сағат ұсталады. үлгінің үстіндегі су қабаты кем дегенде 25 мм болуы керек. содан кейін слайдтардың жылдамдығын және судың температурасын тексеріп, пішінді дуктилометрге бекітіңіз (оны слайдтар мен тартпаларға бекітілген түйреуіштерге салыңыз), пішіннің бүйір бөліктері мен олар электр қозғалтқышын қосады немесе битумды 5 см/мин жылдамдықпен созып, шыбықты айналдыра бастайды. Битум жіптерінің ұзындығы, см, ол сынған кезде көрсеткішпен белгіленеді, битумның созылу көрсеткіші ретінде алынады. Сынақ үш рет өткізіледі және соңғы нәтиже үшін үш анықтаманың арифметикалық ортасы алынады.

Тығыздығы бірліктен әлдеқайда көп (немесе одан аз) битумдардың созылуын анықтаған кезде судың тығыздығы сәйкесінше ас тұзының ерітіндісімен жоғарылайды немесе созылған битумды ішу үшін алкоголь қосып төмендетіледі.

3.Битумды жұмсарту температурасын анықтау

Жұмсарту температурасы битумдардың салыстырмалы жылу қарсылығын және қызған кезде жұмсарту дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді. Жұмсарту температурасы «сақина және доп» құрылғысында анықталады (сурет 10.3) үш металл пластинадан тұрады 5, бір-бірінен белгілі бір қашықтықта бекітілген, олар арқылы өтетін және оларға бекітілген металл шыбықтардан тұрады. Төменгі екі пластинаның арасындағы қашықтық 25,4 мм. ортаңғы пластинада екі тесік бар, олардың әрқайсысына 1 ішкі диаметрі 15,88, биіктігі 6,25 және қабырғасының қалыңдығы 2,38 мм жезден жасалған сақиналар салынған. Жоғарғы пластинаның ортасында 4 термометрі салынған тесік бар.

Сурет 14.3. Битумды жұмсарту температураны анықтауға арналған «сақина және шар» аспабы

Битумды жұмсарту температурасы «сақина және шар» әдісімен келесідей анықталады. Жезден жасалған сақиналар металл табаққа салынып, тальк пен глицерин қоспасымен майланған (құрамы 1:3). Содан кейін оларды 15 минут ішінде ерітілген және араластырылған 2 битуммен толтырыңыз. Салқындағаннан кейін артық битум шеттері бар қыздырылған пышақпен кесіледі. Сақиналар құрылғының ортаңғы тақтасындағы тесіктерге көлденең орнатылады. Термометр жоғарғы пластинаның ортаңғы тесігіне дәл ось бойымен салынған, сондықтан оның сынап шары сақинаның төменгі деңгейінде болады.

Сақиналары бар құрылғы температурасы 5°C болатын тазартылған салқындатылған сумен толтырылған 6 стаканға қойылады, 15 минуттан кейін құрылғы әйнектен шығарылады, битум бетінің ортасындағы әр сақинаға диаметрі 9,5 мм және салмағы 3,45-3,55г болатын 3 болат шар салынып, құрылғы сол стаканға орналастырылады. Құрылғы бар стақан асбест торына қойылады, газ қыздырғышында немесе спиртте қыздырылады, сондықтан температураның көтерілу жылдамдығы 5°C/мин. қыздырған кезде битум жұмсарады және болат шар битуммен бірге сақинаның тесігінен өтеді. Шар массасының әсерінен Деформацияланатын битум құрылғының төменгі дискісіне тиетін Температура (сурет 10.4), жұмсарту температурасы ретінде қабылданады. Егер «сақина мен шар» әдісімен битумды жұмсарту температурасы, мысалы, 70°C-қа тең болса, онда «70°K және Ш» деп қысқартылған. Битумды жұмсарту температурасы 80°С жоғары болған жағдайда, аспапты сумен емес, глицеринмен толтырады; сынаманы сынау алдында 32°С температурада 15 мин бойы ұстайды.

Сурет 14.4. «Сақина және шар» аспабындағы шардың орны

а-бастапқы; б-соңғы

Сынақ екі рет жүргізіледі және жұмсарту температурасы екі анықтаманың арифметикалық ортасы ретінде есептеледі.

4. Битумның жарқыл температурасын анықтау

Жарқыл температурасы-бұл битумнан шыққан газ тәрізді өнімдер қыздырылған кезде ауамен жалын әкелгенде қысқа уақыт ішінде пайда болатын қоспаны құрайтын температура. Битумдардың тұтану температурасы оларды ерітудің қауіпсіз технологиялық режимін белгілеу, сондай-ақ толтырғыштармен араластыру үшін анықталады.

Жарқыл температурасын анықтау үшін стандартты құрылғыны қолданыңыз (сурет 14.5), құм толтырылған, газ қыздырғышымен жылытылатын 4 болаттан және балқытылған битум құйылған диаметрі 64, биіктігі 47, қабырғасының қалыңдығы 1 мм ішкі 3 болаттан тұрады. Сынақ басталғанға дейін шағын тигельді бензинмен жуады және жағылған шілтердің үстінен кептіреді, содан кейін құм деңгейі тигельдің шетінен 12 мм төмен болатындай етіп қыздырылған құмы бар үлкен тигельге орналастырады, ал осы тигельдің түбі мен сыртқы тигельдің арасында қалыңдығы 5 – 8 мм құм қабаты болады.

Сурет 14.5. Битум тұтану температурасын анықтауға арналған аспап

Күтілетін тұтану температурасы 210°С дейінгі балқытылған битумды ішкі тигельге оның деңгейі тигельдің шетінен 12 мм төмен болатындай етіп құяды.

Үлкен тигель (кішкентай тигельмен бірге) 1-штативке бекітілген сақинаға орнатылады; оның астына газ оттығы жеткізіледі, ал термометр 2 жоғарыдан сыналатын битумға батырылады, сондықтан оның сынап шары кішкентай тигельдің геометриялық ортасында болады. Газ құбырына қосылған түтіктен тұратын 5 өрт құрылғысы битумның бетіне жеткізіледі. Сыртқы тигель сынақ басында температураның көтерілуі 10°С/мин шегінде болатындай есеппен газ жанарғысының жалынымен қыздырылады; күтілетін тұтану температурасына дейін 40°С дейін қыздыру жылдамдығы 4°С/мин дейін азаяды.күтілетін тұтану температурасына дейін 10°С бұрын тұтану құрылғысы жағылады және битум бетінен 10-14 мм қашықтықта оларды тигельдің шетінде баяу өткізеді. Тұтандырғыш құрылғыдағы жалынның ұзындығы шамамен 4 мм болуы тиіс, битум бетінен жоғары көк жалынның пайда болуы оның тұтану сәтінде, ал осы сәтте белгіленген температура тұтану температурасы ретінде қабылданады.

Сынақ жүргізу кезінде ауа қозғалысы мен ашық жарықтан аулақ болу керек, бұл жарқыл сәтін бақылауды қиындатады. Анықтама екі рет жүргізілуі керек, соңғы нәтиже үшін екі анықтаманың арифметикалық ортасы алынады.

Жол, құрылыс немесе шатыр битумдарына зертханалық сынақтар жүргізу кезінде кестеде келтірілген деректерді басшылыққа алу керек 14.1.

Кесте 14.1 - Мұнай битумдарының физикалық-механикалық қасиеттері

| Битум маркасы | Иненің ену тереңдігі 25 °С, 0.1 мм | кемінде 25 °С, см кезінде созылмалылығы | Температура |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жұмсарту, °С, төмен емес | Жарқыл, °С, төмен емес |  |
| Құрылыс битумдары |  |  |  |  |  |
| БН- 50/50 | 41-60 | 40 | 50 |  | 220 |
| БН- 70/30 | 21-40 | 3 | 70 |  | 230 |
| БН- 90/10 | 5-20 | 1 | 90 |  | 240 |
| Шатыр битумдары |  |  |  |  |  |
| БНК-45/180 | 140-220 | қалыпты есес | 40-50 |  | 240 |
| БНК- 90/40 | 35-45 | қалыпты есес | 85-95 |  | 240 |
| БНК –90/30 | 25-35 | қалыпты есес | 85-95 |  | 240 |
| Жол битумдары |  |  |  |  |  |
| БНД- 200/300 | 201-300 | - | 35 |  | 200 |
| БНД-130/200 | 131-200 | 65 | 39 |  | 220 |
| БНД90/130 | 91-130 | 60 | 43 |  | 220 |
| БНД-60/90 | 61-90 | 50 | 47 |  | 220 |
| БНД-40/60 | 40-60 | 40 | 51 |  | 220 |

Сынақ нәтижелері кесте түрінде жазылады (кесте 14.2) және қорытынды жасалады.

Кесте 14.2 - Битумды сынау нәтижелері

| № сынама | Тұтқырлық, Па * с | Созылымдылығы, см | Жұмсарту температурасы, °С | Жарқыл температурасы,°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Битумның барлық қасиеттерін анықтағаннан кейін олардың мемлекеттік стандарт, бренд және қолдану талаптарына сәйкестігі туралы қорытынды жасаңыз.

Бақылау сұрақтары

1. Мұнай битумдары дегеніміз не?

2. Битумның тұтқырлығы қалай анықталады?

3. Битумның созылуын анықтау әдісін көрсетіңіз?

4. Битумды жұмсарту температурасын анықтау ретін көрсетіңіз?

5. Битумның жарқыл температурасын қалай анықтауға болады?

6. Битум маркасы қандай көрсеткіштер бойынша анықталады.

7. Табиғи битумдар мен мұнай битумдарының айырмашылығы

8. Мұнай битумдарын өндіру негіздері

9. Битуминозды жыныстардан табиғи битумды алу әдістері

10. Битумдардың құрамы.

11. Битум компоненттерінің оның қасиеттеріне әсері.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1.Есимов Б.О., Байболов К.С., Сейтжанов С.С. Приоритетные строительные материалы и их минерально-сырьевое обеспечение: Учебник- Шымкент, ЮКГУ им А.Ауэзова, 2016, 224 с.

2.Минерально-сырьевая и технологическая база Южно-Казахстанского кластера строительных и силикатных материалов: монография / В.К. Бишимбаев [и др.]. – Алматы: Рарирет, 2009. – 264 с.

3.Лесовик В.С. Повышение эффективности производства строительных материалов с учетом генезиса горных пород: -М: Изд. АСВ, 2006- 526 с.

4.Алимов Л.А. Строительные материалы / Л.А. Алимов, В.В. Воронин – Москва: Академия, 2012, 320 с.

5.Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительное материаловедение. -М: Инфра.инженерия, 2013, 832 с

6.Горбунов Г.И. Основы строительного материаловедения: -М.: ИАСВ, 2002

7.Жакипбаев Б.Е., Таймасов Б.Т., Худякова Т.М. Композиционные вяжущие материалы и изделия на их основе / Учебник. – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2018. – 256 с.

8.Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по химической технологии вяжущих материалов: учебник / - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2018. – 164с.

9.Ни В.В. Строительные материалы: Учебник. – Астана: Фолиант, 2013. – 304с.

10.Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по дисциплине «Специальная технология вяжущих материалов».  – Шымкент: Изд-во ЮКГУ, 2019. –  112 с.

11.Микульский В.Г. и др. Строительные материалы (Материаловедение. Строительные материалы): Учеб. издание. – М.: Издат-во Ассоциация строительных вузов, 2004. – 536с.

12.Планк Й., Таймасов Б.Т., Штефан Д., Хирш К., Жакипбаев Б.Е. Химия строительных материалов / Учебник. - Шымкент: типография «Әлем»,  2016. -220 с.

13.Таймасов Б.Т., Әлжанова А.Ж. Тұтастырғыш заттардың арнайы технологиясы / Оқулық. – Алматы: Эверо, 2015. – 328 б.

14.Таймасов Б.Т., Альжанова А.Ж., Даулетияров М.С. Специальная технология вяжущих материалов. Учеб. пособие. – Шымкент, ЮКГУ. 2012. – 97с.

15.Лесовик B.C. Гипсовые вяжущие мaтериaлы и изделия. Погорелов С.A., Строковa В.В. Спрaвочник.М. Белгород, 2000,224 с.

16.Ферронскaя A.В. Гипсовые мaтериaлы и изделия. Спрaвочник.                -М., 2004, 488 с.

16.Сычева Л.И. Технология гипсовых вяжущих материалов. -М. 2016, 102 с.

17.Сычева Л.И. Вяжущие материалы, армированные волокнами -М.  2010, 140 с.

18.Худякова Т.М. Специальная технология вяжущих материалов. Учеб. пособие. – Шымкент, Изд-во ЮКГУ. 2010. – 160 с.

19.Ю.Р. Кривобородов, Т.В. Кузнецова Специальные цементы Москва, 2011

20.Е.Н. Потапова Конструирование изделий из минеральных вяжущих Москва, 2016

21.Е.Н. Потапова История технологий вяжущих материалов Москва, 2014

22.Шалобыта Т.П., Марчук В.А.  Испытания строительных материалов и изделий. Лабораторный практикум. Часть 1. - Брест: Изд-во БГТУ- 2003 г. - 64 с.

23.ГОСТ 22688 – 77 Известь строительная. Методы испытаний.

24.ГОСТ 9179 – 79 Известь строительная. Технические условия. Гос. Комитет СССР по делам строительства. - М.:  1980.

Қалшабекова Эльмира Нурлыбаевна

Жүсіпбеков Әлмахан Қалжанович

Қудабаев Руслан Бахтиярович

Зертханалық практикум

«Құрылыстағы байланыстырғыш заттары» пәні бойынша

ОП 6В07340студенттер үшін,

мамандығы 5В073000 – "Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру"

Баспасөзге қол қойылды_________. Офсеттік қағаз 60х84 1/16

Көлемі______ баспа парақ.  Тираж:_____ дана.  Тапсырыс №

М. Ауезов атындағы ОҚУ, 160018. Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5