Ф.7.03-03

А.С. Абжанова

«Ферроқорытпа металлургиясы»

пәнінен практикалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

5В070900-«Металлургия»

Оқу түрі: күндізгі және қашықтықтан оқыту

Шымкент, 2020

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ

м.әУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН  УНИВЕРСИТЕТІ

«Металлургия» кафедрасы

А.С. Абжанова

«Ферроқорытпа металлургиясы»

пәнінен  практикалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛЫҚ

5В070900 «Металлургия»

мамандығында оқитын студенттерге арналған

Оқу түрі: күндізгі және қашықтықтан оқыту

Шымкент, 2020 ж.

ӘОЖ  669.21/23

Құрастырған: А.С. Абжанова - т.ғ.к., доцент

«Ферроқорытпа металлургиясы»  пәнінен практикалық сабақтарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. - Шымкент: М.Әуезов  атындағы ОҚУ, 2020.-  65 бет

Әдістемелік нұсқау  «Ферроқорытпа металлургиясы» пәннің оқу жоспарының және типтік (оқу) бағдарламасының, пәннің жұмыс оқу бағдарламасы талаптарына сәйкес жасалынған және оған курстың практикалық сабақтары тақырыптарын орындауға қажетті деректер енгізілген.

Әдістемелік нұсқау   5В070900 – «Металлургия» мамандығының студенттеріне арналған. Әдістемелік нұсқауда «Ферроқорытпа металлургиясы» курсы бойынша практикалық сабақтарды  орындау арқылы  меңгеруге арналған. Әдістемелік нұсқау есептерді шығару, бақылау сұрақтарынан, өзіндік жұмысқа арналған сұрақтар мен тапсырмалардан тұрады.

Пікір берушілер:

С.Т. Тлеуова - «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасының  т.ғ.к., доценті

Кафедра мәжілісінде  (хаттама №_2__  „__24__”  __09_________2020 ж.)  және ХИжБ ЖМ инновациялық технологияларды оқыту және әдістемелік қамтамасыз ету комитетінің мәжілісінде қарастырылып, талқыланды  (хаттама №_2__  „_24__”  ______09______2020  ж.).

М.Әуезов атындағы ОҚУ әдістемелік кеңесіне шығаруға ұсынылды    (хаттама № ___ „___” __________ 2020 ж.)

Мазмұны

| Кіріспе | 6 |
| --- | --- |
| Практикалық сабақ №1 |  |
| Ферроқорытпа сапасына қойылатын талаптар | 7 |
| Тотықсыздандырғыш түрлері бойынша ферроқорытпа процесінің классификациясы | 7 |
| Практикалық сабақ №2 |  |
| Көміртекті ферромарганецті флюссіз әдіспен алуда материалдық балансын есептеу | 9 |
| # Практикалық сабақ №3 |  |
| Силикомарганецті қорытуда материалдық балансты есептеу | 21 |
| # Практикалық сабақ №4-6 |  |
| Рафинирленген ферромарганецті қорыту технологиясы | 26 |
| Материалдық баланс | 27 |
| Шлактың мөлшері мен құрамын анықтау | 31 |
| Практикалық сабақ №7-9 |  |
| 45% ферросилицийді қорыту үшін шихтаның материалдық балансын есептеу | 33 |
| Шлактың мөлшері мен құрамын есептеу | 36 |
| Материалдық балансы | 38 |
| Практикалық сабақ №10-13 |  |
| Ферровольфрамды балқыту үшін шихтаны есептеу | 39 |
| Кокс және ферросилиций шығымдарын анықтау | 42 |
| ### Темір жоңқаларының шығымын анықтау | 43 |
| Металл мен шлактың құрамын анықтау | 43 |
| ### Құйманы құйып алу кезеңінде шлактың құрамын анықтау | 46 |
| ### Материалдық баланс | 49 |
| ### Практикалық сабақ №14, 15 |  |
| Ферромолибденді қорытуда материалды балансты есептеу | 49 |
| Тотықсыздандырғыштың мөлшерін анықтау | 50 |
| Құйма мен шлактың мөлшері мен құрамын анықтау | 54 |
| ### Газды фазаның мөлшерін анықтау | 56 |
| Өзін- өзі бақылауға арналған тестілік тапсырмалар | 58 |
| Глоссарий | 64 |
| Пайдаланылған әдебиеттер тізімі | 65 |

Кіріспе

Минералды шикізат ресурстарына бай елдердің тәжірибесі көрсеткендей, Отандық металлургия болашағының дамуын жеделдету мен диверсификацияның тереңдігіне және металлургияның компанияларды жетілдіруге сонымен бірге олардың стратегиялық мақсатына байланысты. Біздің елде осы саланың ары қарай магистральді дамуы екі вариант бойынша жүзеге асады.

Біріншіден – бұл сала шикізат секторы ретінде таратылады, яғни бірінші шыққан металды экспортқа шығару арқылы дамиды.

Екіншіден – бұл саладағы шикізат базасы ретінде дамып, жоғарғы технологиялық өндіріске қызмет етеді, металдан алатын өнімге жоғарғы сапалы қоспалар қосу арқылы дайын металлургия өнімін алуға жетілдіреді.

Металлургиялық өндірісте құрамына қарай ферроқорытпаның әртүрлі маркалары қолданылады. Ферроқорытпалар элементтердің оттекті қосылыстарын тотықсыздандыру әдістерімен алынады. Бұл оттекті қосылыстар ферроқорытпаны алу үшін қолданатын концентраттар мен кендерде болады.

Ферроқорытпа деп – темір мен басқа элементтердің қосылыстарын айтады. Оған жататындар: марганец, хром, кремний, вольфрам, молибден және т.б. элементтер. Фероқорытпаны болатты өндіруде қасиетін жоғарылату үшін қоспа ретінде қолданады. Ферроқорытпа құрамында негізгі элементтерден басқа көміртек, фосфор, күкірт және газдар болуы мүмкін. Бұл элементтердің шамалық нормадан тыс болуы болатты өндіруде ферроқорытпаға зиянын тигізуі мүмкін. Сондықтан олардың құрамы шектеулі болуы тиіс.

Темір бұл жаңа дәуірде адамның цивилизациясының материалды фундаментінің өзі темірді құрайды. Болат пен темірде балқытудан машинаның, аппараттардың, құрылыс тетіктерінің көбісі дайындалады. Металл өндірісіндегі жалпы өнімнің 90%-ы темірге тиеселі.

Легірлеу, түрлендіру, қышқылсыздандыру металдың қасиеттерін жақсарту үшін тиімді құрал болып табылады. Легірлеу – бұл балқытылған күйде металға басқа элементтерді бірнеше пайызбен қосу болу болып табылады.

Жоғарғы сапалы болатты алу үшін оның легірлеуін жүзеге асырылады, яғни оған аз мөлшерде легірлеуші элементтерді V; Ti; Mn; Cr; Ni қосады. Көп жағдайларда оларға ферробалқымасы түрінде қосады. Кейбір жағдайларда легірлеу және қышқылсыздану операцияларын болатты ковшта жүргізеді.

Бұл әдістемелік нұсқауда жиі қолданылатын ферроқорытпа үшін есептеу мысалдары көрсетілген. Ферроқорыту процессінің материалдық балансын орындауға міндетті балқытылған қорытпаның элементі бар негізгі материалдардың химиялық құрамын қамтиды.

Мұнда технологиялық процесстің, параметрлерін, олардың түрлері және шикізат құрамына қойылатын талаптарды, балқытылған қорытпаның сапасын білу қажет. Осы жұмыстың нәтижесінде есептеулерді орындауға арналған деректерді қалыптастырады.

Практикалық сабақ №1

Ферроқорытпа сапасына қойылатын талаптар

Ферроқорытпа сапасы бастапқы элементтің құрамы мен ілеспелі қоспалардың концентрациялық ауытқу шегімен (C,P,S, түсті металдар, N,H,O және т.б.), гранулометриялық құрамымен, тығыздығымен, кесектердің беттік күйімен, балқу температурасымен, метал емес қосындылармен сипатталады.

Ферроқорытпаның негізгі сапасының көрсеткіші оның химиялық құрамы, оның ішінде негізгі компоненттің құрамы. Мұндай жағдайда ферроқорытпадағы негізгі элементтің құрамының тұрақтылығы. Ферроқорытпаның химиялық құрамының біркелкілігі басты элементтің орташа құрамынан максималды ауытқуына мүмкіндік береді. Көбінесе ферроқорытпадағы ауытқу 2%-дық деңгейіне дейін қойылған.

Ферроқорытпа сапасының ең маңыздылығы оның гранулометриялық құрамы болып табылады. Гранулометриялық құрамның неғұрлым дұрыс таңдалуы, соғұрлым процестің балқуын тездетеді, легирлеуші элементтің жоғары деңгейде сіңірілуін қамтамасыз етеді және тасымалдауда жоғалымы азаяды. Стандартты түйіршіктің габаритті өлшемі <300мм немесе максималды массасы 5-45кг болуы мүмкін. Сонымен қатар ферроқорытпаның механикалық қасиетінің маңызы зор.

Тотықсыздандырғыш түрлері бойынша ферроқорытпа процесінің классификациясы

Ферроқорытпа өндірісі бұл белгілері бойынша көміртекті термиялық, силикотермиялық және алюминотермиялық болып жіктеледі.

Көміртектітермиялық процестер. Көміртектітермиялық процесте оксидтердің тотықсыздандырғышы ретінде қатты көміртек болып табылады. Жалпы тотықсыздану реакциясы:

2/yMexOy+2C=2x/yMe+2CO

Көміртектің тотықсыздандырғыш ретінде кемшілігі:

1) Окисдтердің тотықсыздануы барысында элементтердің карбидінің түзілуі; қорытпадағы кремнийдің құрамы артқан сайын көміртек концентрациясы төмендейді.

2) оксидтердің тотықсыздану реакциясы көп мөлшерді жылуды сіңіре жүреді. Сондықтан қуаттылығы жоғары электрлік доғалы пештің қолданылуы талап етіледі.

Силикотермиялық әдіс.  Металдарды оксидтерден силикотермиялық әдіспен тотықсыздандыру реакциясы

2/yMexOy+Si=2x/yMe+SiO2

Кейбір кездері силикотермиялық процесте тотықсыздандырғыш ретінде ФС65 немесе ФС75 ферросилиций маркалары қолданылады (ферровольфрамда, ферромолибденде, феррованадийда). Оксидтерді кремниймен тотықсыздандыру нәтижесінде шлак кремнеземмен байытылады. Басты элементтің тотықсыздануының жоғары дәрежесі шлактағы SiO2 активтілігін төмендеуі есебінен жүреді, сондықтан қорытпа флюсті әдіспен жүргізіледі. Флюс ретінде СаО қолданылады. Кремний тотықсыздандырғыш ретінде отттегіне кремнийге қарағанда химиялық жақындығы жоғары оксидтті элементтерді тотықсыздандыруға қолданылады. Мұндай жағдайда басты компоненттің бөлінуішихтаға кремнийдің артықтығымен қосу арқылы жүргізіледі. Соңғы өнім кремнийдің жоғары концентрациясымен алынады (силикотерсиялылық силикокальций және басқалар).

Кремний оттегіне химиялық жақындығы жоғары болғандықтан келесі элементтердің оксидтеріне тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады: Cr2O3, MnO, MoO3, WO3, V2O3. Оксидтерді кремниймен тотықсыздандыру силикотермиялық процесті пештен тыс жүргізу үшін жеткіліксіз жылуды бөлетіндіктен, процесс азғана қуаттылықтағы (2,5-8МВ А) пеште жүргізіледі.

Кремнийдің тотықсыздандырғыш ретінде кемшілігі:

1. Шлак құрамының кремнеземнің көбеюінен артуы (басты компоненттің төменгі оксидті мықты силикаттың түзілуі). Әрі қарай басты компонентті тотықсыздандыру үшін шлакқа немесе шихтаға негіздік қасиеті жоғары  СаО және MgO қосылуы;

2. Ферроқорытпаны қорыту температурасында кремний металдармен  Me-Si арасындағы байланыста төменгі концентратты кремнийлі қорытпаның алынуын қиындататын ерітінді түзеді.

Алюминотермиялық әдіс. Алюминотермиялық әдіспен тотықсыздану процесі

2/yMexOy+4/3Al=2x/yMe+2/3Al2O3

Алюминотермиялық әдістің ерекшелігі көп мөлшерде  жылуды бөлуі, нәтижесінде пештен тыс өңдеу процесіне тотықсыздану реакциясының жүруіне септігін тигізуі. Процес жоғары температурада (2400-2800К) металл мен шлакты фазаның бөлінуне жақсы әсерін тигізеді және процестің жылдамдығы артады.

Алюминотермиялық әдістің жетістігі:

1. алюминийге қарағанда оттегіне химиялық жақындығы төмен элементтің де тотықсыздануына мүмкіншілігі;

2. процестің қарапйымдылығы, капиталды шығынының аздығы;

3. Оксидтердің тотықсыздануы мен қорытпалардың алынуында көміртек пен түсті металдар қоспалары концентрациясының төмен болуы;

Ал кемшілігі:

1, жоғары құндылығы мен алюминийдің дефициттілігі;

2. тотықсызданған металдың жоғалымына алып келетін жоғарыглиноземді және тұтқырлығы жоғары шлактың түзілуі

Бақылау сұрақтары:

- Ферроқорытпа сапасы несімен ерекшелінеді?

- Химиялық құрамы мен гранулометриялық құрамын сипаттау

- Көміртекті термиялық әдістің кемшілігі неде?

- Силикотермиялық әдістің кемшілігі неде?

- Алюминиятермиялық әдістің кемшілігі мен жетістіктерін сипаттау

# Практикалық сабақ №2

# Көміртекті ферромарганецті флюссіз әдіспен алуда материалдық балансын есептеу

## Кесте 1 – Бастапқы метериалдардың құрамы

| Материалдар | Құрамы , % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn2O3 | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | P2O5 | SO2 | CaO | MgO | Ылғалдылы ғы |
| Никопольск марганцты агломерат Кокс күлі Электродты масса күлі | 70,59 3,43 - | 18,2 33,5 50,0 | 2,7 35,9 14,0 | 2,2 22,4 23,0 | 0,38 0,27 - | 0,43 - 2,0 | 2,4 2,4 8,0 | 1,3 2,1 3,0 | 1,8 - - |

Кокс: 84,1 % С;  13,4 % күл;  1,2 % ұшқыш заттар;  1,3 % ылғалдылығы.

Электродты  масса:  С - 85 %;  күлі - 10 %;  ұшқыш заттар - 5,0 %;  ылғалдылық - 1,3 %.

Темір үгінділері:  Mn – 0,4 %;  Si – 0,2 %;  Fe - 99 %;  P - 0,03 %;

# C - 0,34 %;  S - 0,03 %.

Балқытылатын құйма ФМА 78:

80 % Mn;  6,5 % C;  1,5 % Si;  0,30 % P;  11,67 % Fe.

Келтірілген материалдың барлық құраушыларының қосындысы 100 % болу керек.

Практикалық мәліметтер негізінде бесфлюсты әдіспен көміртегі қатысында ферромарганецты балқыту кезінде элементтерді таратудың келесідей коэффициенттері қабылданады,  %:

металға                  шлакқа                газды  фазаға

марганец                   62                            28                              10

темір                         95                              5                                –

кремний                    10                             90                               –

фосфор                      70                              5                               25

Фосфор  үгінділері құймаға өтеді, ал кокстегі күкірт ұшқыш қосылысқа айналуы қарастырылады.

# Материалдық баланс

Бірінші міндеттері агломерат оксидтерін тотықсыздандыру үшін көміртегіге қажеттілігі бойынша есептелетін кокс қолдану жағдайындағы тотықсыздандырғыштың қажетті мөлшерін анықтау болып табылады. Ол үшін таралудың алдыңғы келтірілген коэффициенттерінен басқа, шлакты фазада элементтерді табу формасын білу керек, мысалы, темір мен марганец онда  негізінен FeO және  MnO түрінде кездеседі.

Тотықсыздандырғышты есептеудің әртүрлі әдістері бар, бірақ ұсынылатын жолы көрнекілікті, онда тотықсыздандыру процестері бейнеленген және өзара әрекеттесудің басқа өнімдерін анықтауға мүмкіндіктер береді.

Есептеуді 100 кг оксид материалымен жүргіземіз, онда балқытылатын құйманың алдыңғы элементі болады. Қарастырылған мысалда мұндай материал марганец агломераты болып табылады.

Марганец пен темірдің жоғарғы оксидтерінің барлық мөлшері тотығуға дейін көміртегімен тотықсызданады:

# Mn2O3 + C = 2MnO +CO

Түзіледі:

Қажет мөлшері:

# Fe2O3 + C = 2FeO + CO

Қажет мөлшері :

Түзіледі:

Әрі қарай, түзілген тотықтар мен агломераттың басқа оксидтері тотықсызданады және таралу коэффициентіне сәйкес балқыту өнімдеріне өтеді.

# MnO + C = Mn +CO

Қажет мөлшері:

63,44  (0,62 + 0,10)

Түзіледі:

63,44  0,62

63,44  0,10

63,44  0,72

# Шлакта  қалады

63,44  0,28 = 17,76 кг MnO

# FeO + C = Fe + CO

Қажет мөлшері :

Түзіледі:

# Шлакта  қалады

2,43  0,05 = 0,12 кг FeO.

# SiO2 + 2C = Si + 2CO

Қажет мөлшері :

Түзіледі:

Шлакта  қалады                           18,2  0,9 = 16,38 кг SiO2

# Р2О5 + 5С = 2Р + 5СО

Қажет мөлшері :

0,38  0,95

Түзіледі:

0,38  0,7

0,38  0,25

0,38  0,95

# шлакта қалады

0,38  0,05 = 0,02 кг Р2О5

Агломераттың басқа құраушыларын келесідей түрде орналастырады:

шлакқа:

0,43 кг Al2O3;  2,4 кг СаО;  1,3 кг MgO;

Газды фазаға:

0,43 кг SO2;  1,5 кг Н2О.

Осылайша, агломерат оксидтерін тотықсыздандыру үшін қажет мөлшері:

5,36 + 0,2 + 7,72 + 0,36 + 0,73 + 0,15 = 14,5 кг көміртегі.

Осы көміртегі мөлшеріне сәйкес келетін, кокс мөлшерін анықтау, белеснді көміртегіні анықтаған соң жүргізеді, онда   агломерат оксидтерін тотықсыздандыруға кокс көміртегісі жұмсалады, сонымен қатар, көміртегінің бір бөлігі кокспен енгізіледі және өзінің күлдерінің оксидтерін тотықсыздандыруға жұмсалады.

Есептеу үшін 100 кг кокс аламыз. Күлдегі оксидтерді тотықсыздандыру жағдайлары агломератта тәріздес жүргізіледі.

# Mn2O3 + C = 2MnO + CO

Қажет мөлшері :

Түзіледі:

# Fe2O3 + C = 2FeO + CO

Қажет мөлшері :

13,4  0,359

Түзіледі:

13,4  0,359

13,4  0,359

# MnO + C = Mn + CO

Қажет мөлшері :

0,413  (0,62 + 0,10)

Түзіледі:

0,413  0,62

0,413  0,10

0,413  0,72

Шлакта  қалады               0,413  0,28 = 0,116 кг MnO.

# FeO + C + Fe + CO

Қажет мөлшері:

4,33  0,95  .

Түзіледі:

4,33  0,95  .

4,33  0,95  .

Шлакта  қалады              4,33  0,05 = 0,22 кг FeO.

# SiO2 + 2C = SI + 2CO

Қажет мөлшері:

13,4  0,335  0,1

Түзіледі:

13,4  0,335  0,1

13,4  0,335  0,1

# Шлакқа  өтеді 13,4  0,335  0,9 = 4,04 кг SiO2

# Р2О5 + 5С = 2Р + 5СО

Қажет мөлшері:

Түзіледі:

Шлакқа  өтеді 13,4  0,0027  0,05 = 0,002 кг Р2О5.

Күлден шлакқа өтеді

13,4  0,224 = 3,00 кг AI2О3,

13,4  0,024 = 0,32 кг СаО,

13,4  0,021 = 0,28 кг MgO.

# 100 кг кокстегі белсенді көміртегінің мөлшері мынаған тең

84,1 – (0,035 + 0,36 + 0,05 + 0,69 + 0,09 + 0,015) = 82,86 кг.

# Онда агломерат оксидтерін тотықсыздандыру үшін қажет мөлшері

кокс.

Кокстың анықталған мөлшері соңғы мөлшері емес, онда көміртегінің басқа көздерін ескеру керек.  Сонымен қатар, электрод массасы мен темір жоңқалары осыған ұқсас келеді. Олардың шихтадағы мөлшерін құйманың массасын 100 кгн марганец агломераты мен 17,57 кг кокс  балқымасына сәйкес анықтаймыз.

Марганец құймаға өтеді:

агломераттан    30,47 кг

кокс күлінен   0,2  0,1757 = 0,035 кг

қосындысы  30,51 кг

Ескеретін нәрсе, балқытылатын құймада марганец  құрамы 80 %, құйманың массасын анықтаймыз:

30,51 : 0,8 = 38,14 кг.

Электрод массасының шығынын анықтау үшін әдебиет көздерін қолданамыз, онда қарапайым жағдайда 1 тонна балқытылатын құймаға осы көрсеткіштер бойынша мәліметтер келтірілген.  Сонымен қатар, бесфлюсті әдіспен алынған 1 т көміртекті ферромарганец үшін электрод массасының шығыны 31 кг құрайды. Нәтижесінде, біздің мысалымызда мына мәнге тең

Электрод массасының көміртегінің жалпы балансына әсерін ескеру үшін мұнда белсенді көміртегіні есептейміз.

Есептеуді 100 кг электрод массасымен жүргіземіз. Қабылданған элементтердің таралу коэффициенттері дұрыс және электрод массасының күлін тотықсыздандыру кезінде мынаған тең

.

# Fe2O3 + 3C = 2Fe + 3CO

Қажет мөлшері:

10 0,14  0,95   = 0,30 кг С.

# Түзіледі:                   10 0,14  0,95   = 0,93 кг Fe,

10 0,14  0,95   = 0,70 кг СО.

# Fe2O3 + C = 2FeO + CO.

Қажет мөлшері:

10 0,14  0,05   = 0,005 кг С.

Түзіледі:

10 0,14  0,05   = 0,063 кг FeO,

10 0,14  0,05   = 0,012 кг СО

# SiO2 + 2C = Si + 2CO.

Қажет мөлшері:

10 0,5  0,1   = 0,2 кг С.

Түзіледі:

10 0,5  0,1   = 0,23 кг Si.

10 0,5  0,1   = 0,23 кг CO.

# Электрод  массасының күлінен шлакқа өтеді

10  0,5  0,9 = 4,5 кг SiO2,

10 0,23 = 2,3 кг AI2O3,

10 0,08 = 0,8 кг СаО,

10 0,03 = 0,3 кг MgO.

# Электрод  массасындағы белсенді көміртегі мөлшері

85 – (0,3 + 0,005 + 0,2) = 84,5 кг,

онда 1,18 кг көміртегіні енгізуде  1,18  0,845 = 1 кг,

алмастыру  1 : 0,8256 = 1,21 кг коксқа.

Құймадағы темірдің қажетті мөлшері    38,13  0,1167 = 4.45 кг

Шихталық  материалдарлың енгізілуі

1,8 + 3,19  0,175 + 0,93  0,0118 = 2,27 кг Fe.

Онда енгізілетін темірдің қажетті мөлшері 4,45 – 2,27 = 2,18 кг, т.е. 2,18 : 0,99 = 2,2 кг темір жоңқалары.

Осы темір жоңқаларының құрамы

2,2  0,0034 = 0,0075 кг көміртегі,

Ол сәйкес келеді  0,0075 : 08286 = 0,007 кг кокске.

Көміртектендіруге   38,14 кг құйма қажет

38,14  0,065 = 2,48 кг  көміртегі немесе кокс  2,48 : 0,8286 = 2,99 кг.

Осылайша, кокс мөлшерінің қосындысы, алдыңғы есептеулерде анықталғандай мынаған тең

17,57 – 1,21 + 0,007 + 2,99 = 19,34 кг.

# Егер 10 %  жуық деп ескерсек, онда

19,34  0,1 = 1,934 кг.

Кокс  колошникте жанады, онда колошинде кокс қажеттілігі, 100 кг марганец агломератында мына мәнге тең

19,36 + 1,934 = 21,27 кг.

Металдың құрамы және салмақтық мөлшері туралы мәліметтер 2-кестеде келтірілген. Алынған мәліметтерді МЕСТ талаптарымен  салыстырады, олар осы талаптарға сәйкес келеді, нәтижесінде бастапқы шихталы материалдар стандартты құймаларды балқытуға жарамды деп есептеледі. Ескеретін нәрсе, алынған металдың құрамы қандай-да бір элемент бойынша МЕСТ талаптарына сәйкес келмесе, онда шихта құрамына қосымша материал қосады, ол өзінің сапасымен металл құрамын реттеуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.   Сонымен қатар, мысалы, қарастырылатын есептеулерде фосфор құрамы МЕСТ бойынша бекітілген мөлшерден жоғары болатын нұсқасы болуы мүмкін.  Бұл жағдайда, шихта құрамына қажетті аз фосфорлы марганец шлагын қосу керек.

3-кестеде шлактың мөлшері мен құрамы келтірілген. Газды фазаның мөлшерін есептеу 4-кестеде ұсынылады.

Мұнда ескеретін нәрсе, көміртегінің осы артық мөлшері колошникте жанады және ауадағы оттегімен өзара әрекеттесіп, түзетін заттары

0,8286 = 3,74 кг СО.

# Жұмсалған оттегі мөлшеріне сәйкес түзілетін зат

кг азота.

# Көміртегінің артық мөлшерімен өзара әрекеттесетін ауаның жалпы мөлшері

8,04 : 0,79  = 10,18 кг.

# Кесте 2 - Құйманың құрамы және салмақтық мөлшері

| Эле-менттер | Қосу керек заттар, кг |  |  |  | Барлығы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100 кг агломераттан | 21,27 кг кокстен | 1,18 кг электрод массасынан | 2,2 кг темір жоңқаларынан | кг | % |
| Mn Fe С Si Р | 30,47 1,8 – 0,85 0,12 | 0,2 0,2127 = 0,0425 3,19 0,2127 = 0,679 2,48* 0,21 0,2127 = 0,045 0,011 0,2127 = 0,002 | – 0,943 0,0118 = 0,011 – 0,23 0,0118 = 0,003 – | 04 0,022 = 0,009 99 0,022 = 2,178 – 0,2 0,022 = 0,004 0,03 0,022 = 0,001 | 30,522 4,668 2,480 0,902 0,123 | 78,88 12,06 6,91 1,83 0,32 |

38,695          100

*) Шартты түрде қабылданатындар, онда көміртегі кокстен металға өтеді

### Кесте 3 - Шлактың құрамы мен мөлшері

| Оксидтер | Идет на образование шлака, кг |  |  | Барлығы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Агломераттан | 21,27 кг кокс күлінен | 1,18 кг электрод массасы күлінен | кг | % |
| MnO SiO2 FeO Al2O3 Р2О5 СаО MgO | 17,76 16,38 0,12 2,2 0,02 2,4 1,3 | 0,116 0,2127 = 0,025 4,04 0,2127 = 0,859 0,22 0,2127 = 0,047 3,00 0,2127 = 0,638 0,002 0,2127 = 0,0017 0.32 0,2127 = 0,068 0,28 0,2127 = 0,06 | – 4,5 0,0118 = 0,053 0,063 0,0118 = 0,001 2,3 0,0118 = 0,027 – 0,8 0,0118 = 0,009 0,3 0,0118 = 0,004 | 17,785 17,242 0,168 2,865 0,021 2,477 1,364 | 42,37 41,20 0,40 6,83 0,05 5,90 3,25 |

41,972               100,00

# Кесте 4 - Газды фазаның құрамы мен мөлшері

| Компоненты | Газды фазаға өтеді, кг |  |  |  | Барлығы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Агломераттан және көміртегі оксидінің тотықсыздануы кезінде | Кокстен және кокс күлі оксидтерінің тотықсыздануы кезінде | Электрод массасынан және электрод массасы күлінің тотықсыздануы кезінде | Темір жоңқаларынан | кг | % |
| СО | 12,51+0,47+18,01+0,9+1,7+0,36 = 34,02 | (0,0814+0,842+0,12+ +1,6+0,42+0,034) 0,2127+3,71 = 4,399 | (0,7+0,012+0,23) 0,0118 = 0,011 |  | 38,43 | 71,18 |
| N2 | – | 8,04 | – |  | 8,04 | 14,89 |
| Mn | 4,91 | 0,032 0,2127 = 0,007 | – |  | 4,917 | 9,11 |
| Р | 0,04 | 0,004 0,2127 = 0,001 | – |  | 0,041 | 0,08 |
| SO2 | 0,43 | – | 2,0 0,0118 = 0,024 | 0,030,022 =0,001 | 0,455 | 0,84 |
| Н2О | 1,5 | 1,3 0,2127 = 0,277 | 1,3 0,0118 = 0,015 | – | 1,792 | 3,32 |
| Ұшқыш қосы лыс тар | – | 1,2 0,2127 = 0,255 | 5 0,0118 = 0,059 | – | 0,314 | 0,58 |

53,989         100,00

Процестің материалдық жылу балансы 5-кестеде келтірілген.

# Кесте 5 - Процестің материалдық  балансы

| Кіріс |  |  | Шығыс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалдар атаулары | кг | % | Өнімдер атаулары | кг | % |
| Марганец агломераты Коксик Электрод массасы Темір жоңқалары Көміртегіні жағуға жұмсалатын ауа | 100 21,27 1,18 2,2 10,18 | 74,17 15,78 0,87 1,63 7,55 | Құйма Шлак Газды фаза Тұтқыр емес | 38,695 41,972 53,989 0,174 | 28,70 31,13 40,04 0,13 |

Барлығы             134,83    100,00                                          134,83     100,00

1 т құймаға  шихталы материалдардың шығымы, кг:

# Марганец агломераты …………….. ….

Коксик………………. …………………

Темір жоңқалары………………………….

# Электрод массасы …………………………

# Практикалық сабақ №3

Силикомарганецті қорытуда материалдық балансты есептеу

# Бастапқы материалдың химиялық құрамы 6-кестеде келтірілгенг.

# Кесте 6 - Шихталы   материалдардың химиялық құрамы

| Материалдар | Құрамы, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mn2O3 | Fe2O3 | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | P2O5 | п.п.п |
| Марганец концентраты | 57,54 | 6,73 | 16,61 | 6,71 | 2,19 | 1,78 | 0,06 | 8,38 |
| Әкті су | – | 0,30 | 0,50 | 0,20 | 90,0 | 0,40 | 0,04 | 8,56 |
| Кварцит | – | 0,42 | 96,87 | 0,72 | 0,62 | 0,36 | 0,01 | 1,0 |
| Коксик күлі | 3,43 | 35,9 | 33,5 | 22,4 | 2,4 | – | 0,27 | – |

С      күлділігі   ұшқыш заттар  ылғалдылығы

Коксик                    84,0       13,5       1,2                     1,3

СМн 17 балқытылатын құйма:

65 % Mn;   18 % Si;  1,7 % C;     % P;  қалғандарыFe.

Өнеркәсіптік мәліметтер бойынша жабық пеште СМн 17 балқыту кезінде элементтердің таралуы келесідей түрде орналасады, %:

металда                     шлакта             ұшқыш заттар

марганец                              69,7                            20,3                        10,0

кремний                               38,7                            54,4                          6,9

темір                               94,8                             5,2

фосфор                                 72,2                             2,2                         18,6

# Материалдық  баланс

Есептеуді 100 кг марганец концентратымен жүргіземіз. Марганец пен темірдің барлық сапалы жоғарғы оксидтері кокс көміртегісімен тотықтарға дейін тотықсызданады::

# Mn2O3 + C = 2MnO + 3CO

# Қажет мөлшері:         57,54  .

Түзіледі:                     57,54

57,54

# Fe2O3 + C = 2FeO + 3CO

# Қажет мөлшері:                               6,73

Түзіледі:                                 6,73

6,73

# MnO + C = Mn + CO.

# Қажет мөлшері:          51,71  (0,697 +0,1)

Түзіледі:                51,71  0,697 +0,1 ;

51,71  0,1 ;

51,71  (0,697 +0,1)

# Шлакта  қалады             51,71  0,203 = 10,5 кг MnO

# FeO + C = Fe + CO.

# Қажет мөлшері:                   6,06(0,918 + 0,03)   ;

Түзіледі:                       6,06  0,948  ;

6,06  0,948  ;

Шлакта  қалады                  6,06  0,052 = 0,32 кг FeO

# SiO2 + 2C = Si + 2CO.

Қажет мөлшері                  16,61 (0,387 + 0,069) ;

Түзіледі                         16,61 0,387

16,61 0,069 ;

16,61 (0,387 + 0,069)

# Шлакта  қалады         16,61 0,544 = 9,04 кг SiO2.

# P2O5 + 5C = 2P + 5CO.

# Қажет мөлшері           0,06(0,792 + 0,186)

Түзіледі                 0,06  0,792

0,06  0.186;

0,06 (0,792 + 0,186)  = 0,06;

# Шлакта  қалады 0,06  0,022 = 0,001 кг P2O5

Марганец  концентратының басқа құраушылары келесідей түрде таралады:

шлакта: 6,71 кг Al2O3; 2,19 CaO; 1,78 кг MgO;

ұшатын қосылыстары: 8,38 кг п.п.п. (СО2 + Н2О).

Кварциттің   қажетті мөлшерін анықтаймыза. Тотықсыздану нәтижесінде металл 27,92 кг Mn  өтеді, бұл құйманың 65 % құрайды. Онда мынадай құйманы аламыз 27,92 : 0,65 = 42,95 кг.

Құйманың осындай мөлшерінде болу керек

42,95  0,18 = 7,73 кг Si.

Концентраттан  тотықсызданады және  3 кг кремний металға өтеді,     онда

7,73 – 3 = 4,73 кг Si

кварциттен алмасу керек, оны шихтаға қосу керек,

кг кварцит.

# Онда  27,04 кварцитті тотықсыздандыруға қажет мөлшері

27,04  0,9687 (0,387 + 0,069)

Түзілетін заттар

27,04  0,9687  0,387 +

27,04  0,9687  0,069 +

27,04  0,9687 (0,387 + 0,069)

# Шлакқа  өтеді  27,04  0,9687  0,544 = 14,25 кг SiO2.

Марганец  концентраты және кварциттың оксидтерін тотықсыздандыру үшін қажет мөлшері  :

С = 4,37 + 5,05 + 6,97 +0,96 + 3,03 + 0,025 + 4,76 = 25,105 кг

25,19 кг.

Алынған құйма құрамы  1,7 % С тұрады,ал құйманы көміртектендіруге қажетті көміртегі мөлшері

42,95  0,017 = 0,73 кг С.

# Көміртегі  мөлшерінің қосындысы

25,19 + 0,73 = 25,92 кг,

Онда коксик шихтасына қосу керек (10 %-тік артық мөлшері ескеріледі, бұл мөлшері колошникте жанады)

Көміртегінің артық мөлшері СО түзеді:

3,446  0,84

# Марганец   концентраты және  кварциттен  шлакты фазаға өтуі

2,19 + 27,04  0,0062 = 2,35 кг СаО

9,04 + 14,25 = 23,29 кг SiO2

# Егер шлактың негізін алсақ   шлакта болу керек

23,29  0,5 = 11,65 кг СаО,

Сондықтан, жетіспейтін мөлшерін әк арқылы толықтырады, оның мөлшері

кг әк.

Құйманың құрамы мен мөлшері:

марганец               27,92 кг                         68,31 %

кремний                  7,73 кг                         18,91 %

темір                    4,47 кг                          10,94 %

көміртегі               0,73 кг                           1,79 %

фосфор                   0,021кг                          0,05 %

40,871 кг                        100 %

Шлактың құрамы мен салмақтық мөлшері:

MnO                      10,50 кг                          19,35 %

SiO2                       23,29 кг                          42,93 %

FeO                         0,32 кг                            0,59 %

Р2О5                        0,001кг                           0,01 %

Al2O3                                    6,71кг                            12,37 %

СаО                        11,65 кг                           21,47 %

МgO                       1,78 кг                              3,28 %

54,251 кг                           100 %

1 т құймаға шихталы материалдың шығымы, кг:

Марганец концентраты ………………

Коксик …………………………………..

# Кварцит  ………………………………….

# Әк  ……………………………………

# Практикалық сабақ №4-6

Рафинирленген  ферромарганецті қорыту технологиясы

# Ферромарганецтің рафинирленген түрлерін  (аз- және орташа көміртекті)  тек ғана силикотермиялық әдіспен алады. Бастапқы марганец шикізатына байланысты белгілі фосфор құрамы бар құйма алу үшін фософрдың әртүрлі концентрациясы бар силикомарганец қолданылады.

Марганец құрамды шикізат ретінде марганец концентраттары, бесфосфорлы шлак немесе олардың қоспалары пайдаланылады.

Есептеуді дұрыс жүргізу үшін балқытудың физика-химиялық негіздерін мұқият меңгеру, шихта құраушыларын анықтау және оның химиялық құрамын, негізгі технологиялық параметрлерді және процесс көрсеткіштерін білу  керек.

Келесідей есептеулерді орындаймыз

Шамамен келесідей құрамды құйма алу қажет (ФMн 1,0 белгісімен):

86 % Mn; 1,5 % Si;  1,0 % С;  0,3 % Р.

Сынақ мәліметтері негізінде келесідей жағдайларды қарастырамыз:

-силикомарганецтен алынатын кремнийді 74,5 %  дайын руда материалының оксидтерін  тотықсыздандыру үшін қолданамыз, оның 1,5 % құймаға өтеді, ал қалған мөлшері (24 %)  оттегімен атмосфнрада марганец және темірдің жоғарғы оксидтері диссоциациясымен тотығады, сонымен қатар, шихтаның қосымша материалдарында болатын, элементтердің аз ғана мөлшері жұмсалады;

– марганецтің құрамында марганец бар материалдардың оксидтерінде таралуы: металда – 48 %, в шлакта – 42 %, ұшатын қосылыстар – 10 %;

– темірдің металда таралуы – 95,  шлакта – 5 %;

- шлактың негізділігі СаО/SiO2 = 1,3 – 1,4.

Есептеуді қысқарту үшін қабылданатындар: силикомарганецтің барлық құраушылары бастапқы металдық фазада болады, олар тотықсыздану процестеріне қатысқан құраушыларын есептемегенде, толық соңғы құймаға өтеді

– MnO2 және  Fe2О3 диссоциялануы Mn3О4 және  Fe3О4 сәйкес келеді, онда келтірілген жоғарғы оксидтерді төменгі оксидтерге дейін тотықсыздандыру кремний шығыны жұмсалмай жүреді, әрі қарай, Mn3O4 және  Fe3О4  кремниймен тотықсызданады.

- электродтар оксидтерді тотықсыздандыруға қатыспайды және құйма құрамына әсер етпейді

Шихталы материалдардың құрамын есептеудің негізгі құраушылары 7 –кестеде келтірілген.

# Кесте 7 - Бастапқы материалдардың құрамы

| Шиxталы материалдар | Құрамы, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MnO2 | Mn2O3 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | Fe2O3 | MgO | P2O5 | H2O |
| Марга нецті концентрат | 45,0 | 27,7 | 12,18 | 1,48 | 3,78 | 2,44 | 0,85 | 0,28 | 6,29 |
|  | СО2 | Mn2O3 | SiO2 | Al2O3 | FeO | СаO | MgO | P2O5 | H2O |
| Әк | 5,16 | – | 0,50 | 0,20 | 0,30 | 90,0 | 0,40 | 0,04 | 3,5 |
|  | С | Mn | Si | Al | Fe |  |  | P |  |
| Силикомарганец | 0,9 | 70,5 | 18,8 | 0,51 | 9,2 |  |  | 0,09 |  |

###### МАТЕРИАЛДЫҚ БАЛАНС

Есептеу үшін 100 кг руда материалының оксидтері немесе 100 кг тотықсыздандырғыш алынады және сол бойынша шихтаның басқа құраушыларын анықтауға болады.  .

Алдын ала есептеуді жүргізу

Есептеуді 100 кг марганец концентратымен жүргіземіз, онда  силикомарганец мөлшерін анықтау керек. Ол үшін материал оксидтерін тотықсыздандыру нәтижесінде силикомарганецте кремниймен байланысатын  оттегі мөлшерін білу керек.

Силикомарганец  өлшемін анықтау

Қабылданған жағдайларға сәйкес MnO2 кремний қатысынсыз Mn3O4 дейін диссоциацияланады

# 3MnO2  Mn3O4 + O2

және онда түзіледі

= 39,48 кг Mn3O4 и 45,0 – 39,48 = 5,52 кг О2

Осыған ұқсас  диссоциациялануы

# 3Mn2O3  2Mn3O4 + O2,

# 3Fe2O3  2Fe3O4 + O2

және онда түзіледі

27,7 = 26,76 кг Mn3O4 и 27,7 – 26,76 = 0,94 кг О2

3,78 = 3,65 кг Fe3O4 и 3,78 – 3,65 = 0,13 кг О2

# Әрі қарай тотықсыздану процесі жүреді

# 2Mn3O4 + Si = 6MnO + SiO2

түзіледі

(39,48 + 26,76) = 61,61 кг MnO

66,24 – 61,61 = 4,63 кг О2

Осылайша жүреді

# 2Fe3O4 + Si = 6FeO + SiO2

түзіледі

3,65 = 3,40 кг FeO

3,65 – 3,40 = 0,25 кг О2 бөлінеді

# Марганец тотықтарының  металға дейінгі тотықсыздануы кезінде мына реакция жүреді

# 2MnO + Si = 2Mn + SiO2

түзіледі

61,61· 0,48 ·=22,91 кг Mn (в сплав),

61,61·0,1 ·=4,77 кг Mn (в газовую фазу),

және бөлінеді

61,61·0,58 – 27,68 – 8,05 кг О2.

Осыған ұқсас FeO және P2O5 тотықсыздану процестерін бағалаймыз:

# 2FeO + Si = 2Fe + SiO2

3,40·0,95 ·  = 2,51 кг Fe (құймаға),

3,40 · 0,95 – 2,51 = 0,72 кг О2;

# 2Р2О5 + 5Si = 4P + 5SiO2

0,28 · 0,7 ·= 0,086 кг Р (құймаға),

0,28 · 0,1 ·= 0,012 кг Р (газды  фазаға),

0,28 · 0,8 – 0,09 = 0,13 кг О2.

Осылайша, кремний рудаларын тотықсыздандыру кезінде оттегінің мөлшерінің мәні мынаған тең

4,63 + 0,25 + 8,05 + 0,72 + 0,13 = 13,78 кг

# Осындай мөлшердегі оттегіні байланыстыру үшін қажет

# Si + O2 = SiO2

13,78 ·  = 12,06 кг кремний немесе  силикомарганец

Оксидтерді тотықсыздандыру үшін кремнийді қолдану коэффициентін ескерсек, онда

= 86,11 кг.

### Әк шығынын есептеу

Шлактың негізі СаО/SiO2  қатынасымен сипатталады, сондықтан, шлакта олардың мөлшерін анықтау керек. Ол үшін бірінші кезекте силикомарганец  құрамындағы кремнийді тотықтыру кезінде түзілетін,  СаО және  SiO2 рудаға өтетін мөлшерін білу керек.

Рудадан  шлакқа өтеді 12,18 кг SiO2 и 2,44 кг СаО.

Кремнийді  тотықтыру кезінде силикомарганецтің алмасуы

86,11· 0,188(0,745 + 0,24)  = 34,17 кг SiO2.

Нәтижесінде қажетті шлактың негізін қамтамасыз ету үшін  (1,35 деп қабылдаймыз) шлакта қажетті заттар

(34,17 + 12,18) · 1,35 = 62,57 кг СаО,

Онда шихтаға қосу керек

62,57 – 2,44 = 60,13 кг СаО

немесе

60,13/0,90 = 66,81 кг извести.

Осылайша, алдын ала жүргізілген есептеулер нәтижесінде шихта құраушыларының арасындағы мөлшерлік қатынастары  анықталды:

марганец концентраты ……………. 100 кг

силикомарганец………………………..  86,11 кг

әк ………………………………… 66,81 кг

### Металдың мөлшері мен құрамын анықтау

100 кг марганец концентратынан металға келесідей элементтер мөлшері тотықсызданады, олар өткен бөлімдерде анықталған болатын:

Mn – 22,91 кг,   Fe – 2,51 кг,  Р – 0,086 кг.

86,11 кг силикомарганецтен металға өтеді:

Mn – 86,11 · 0,705 = 60,71 кг,

Fe  – 86,11 · 0,092 = 7,92 кг,

Р    – 86,11 · 0,0009 = 0,077 кг,

Si   – 86,11 · 0,188 · 0,015 = 0,24 кг,

С   – 86,11 · 0,009 = 0,77 кг.

66,81 кг әктің тотықсызданған соң құймаға өтетін мөлшері:

Fe  – 66,11 · 0,003 · 0,45 ·  = 0,15 кг,

Р  – 66,81 · 0,0004 · 0,7 ·  = 0,008 кг.

Алынатын құйманың мөлшері мен құрамы:

Mn ……………….22,91 + 60,71 = 83,62 кг (87,67 %)

Fe  …………2,51 + 7,92 + 0,15   = 10,58 кг (11,09 %)

Р  ………..0,086 + 0,077 + 0,008 = 0,17 кг (0,18 %)

Si  ………………………….0,24 = 0,24 кг (0,25 %)

# С  ………………………….0,77  = 0,77 кг (0,81 %)

Қорытынды   = 95,38 кг (100 %)

Металдың  алынған құрамы, есептеу жағдайларымен қойылатын талаптарға сәйкес келеді.

# Шлактың мөлшері мен құрамын анықтау

100 кг марганец концентратынан шлакқа келесідей оксидтерді қосады:

MnO …………………….61,61 · 0,42 = 25,88 кг,

FeO ………………………..3,4 · 0,05 = 0,17 кг,

SiO2 …………………………..12,18  = 12,18 кг,

Al2O3 …………………………...1,48 = 1,48 кг,

СаО …………………………….2,44 = 2,44 кг,

MgO ……………………………0,85 = 0,85 кг,

Р2О5 ……………………….0,28 · 0,2 = 0,06 кг.

66,81 кг әктен шлакқа өтетін мөлшері:

СаО ………………………66,81 · 0,9 = 60,13 кг,

SiO2 …………………… 66,81 · 0,005 = 0,33 кг,

Al2O3 …………………...66,81 · 0,002 = 0,13 кг,

FeO ……………… 66,81 · 0,003 · 0,05 = 0,01 кг,

MgO …………………….66,81 · 0,004 = 0,27 кг,

Р2О5 ………………66,81 · 0,0004 · 0,2 = 0,01 кг.

Силикомарганец  құрамындағы кремний тотығуы кезінде түзілетін SiO2 мөлшері:

86,11 · 0,188 · 0,985 · = 34,17 кг

Алынатын шлактың  мөлшері мен құрамы:

MnO – 25,88 = 25,88 кг (18,74 %)

FeO – 0,17 + 0,01 = 0,18 кг (0,13 %)

SiO2 – 12,18+0,33+34,17 = 46,68 кг (33,80 %)

Al2O3 – 1,48 + 0,13 = 1,61 кг(1,17 %)

СаО – 2,44 + 60,13 = 62,57 кг (45,30 %)

MgO – 0,85 + 0,27 = 1,12 кг (0,81 %)

# Р2О5 – 0,06 + 0,01 = 0,07 кг (0,05 %)

Қорытынды      = 138,11 кг (100 %)

СаО/SiO2 = 1,34 шлагының негізі, шлактың оптималды негізі мәндері аралығында болады. Шлактың  қысқаша мәні 138,11/95,38 = 1,45.

# Газды  фазаның массасын анықтау

# Газды  фазаға  100 кг марганец концентратын қосу мөлшері

Н2О – 6,29 кг,

Mn  – 61,61 · 0,1 ·  = 4,77 кг,

# Р  – 0,28 · 0,1 ·  = 0,012 кг.

# 66,81 кг әктен газды фазаға бөлінетін мөлшері

СО2 – 66,81 · 0,0516 = 3,45 кг,

# Р – 66,81 · 0,0004 · 0,1 ·  = 0,001 кг,

# Н2О – 66,81 · 0,035 = 2,34 кг.

Силикомарганец құрамындағы кремнийдің кейбір бөлігі тотықсыздандыру процестеріне қатыспайды және ауадағы оттегімен марганец пен темірдің жоғарғы оксидтерінің диссоциациясы кезінде түзілетін оттегімен өзара әрекеттесіп тотығады.

Мұндай кремнийдің массасының мәні

86,11 · 0,188 · 0,24 = 3,89 кг,

Оны тотықтыруға жұмсалатын оттегі мөлшері

3,89 · = 4,46 кг

Егер жоғрғы оксидтердің диссоциациялануы кезінде оттегі түзілсе

5,52 + 0,.94 + 0,13 = 6,59 кг,

Онда осы мөлшері силикомарганец құрамындағы кремнийді толық тотықтыру үшін жеткілікті және артық мөлшері түзіледі

6,59 – 4,46 = 2,13 кг,

Осы артық мөлшері материалдық баланс кезінде газды фазаға өтетін мөлшері ретінде ескеріледі..

Газды   фазаның жалпы массасы

6,29 + 4,77 + 0,012 + 3,45 + 0,001 + 2,34 +2,13 =19,00 кг.

Бұл жағдайда кремний тотығу процесінде ауадағы оттегі қатысатын болса, материалды баланста онымен бірге кездесетін азот мөлшері ескеріледі.

# Кесте 8 - Балқытудың материалдық балансы

| Кіріс |  |  | Шығыс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалдар атаулары | кг | % | Өнімдер атаулары | кг | % |
| Марганец концентраты Силикомарганец Әк | 100 86,11 66,81 | 39,55 34,04 26,41 | Құйма Шлак Газды фаза Үйлеспеушілік | 95,38 138,11 19,00 0,43 | 37,71 54,61 7,51 0,17 |

Барлығы           252,92                               Барлығы              252,92      100

1 т құймаға шихталық материалдар шығымы, кг:

# Марганец концентраты ……………………. = 1048,

# Силикомарганец ……………………………..  = 903,

Әк ……………………………………..     = 700.

# \Практикалық сабақ №7, 8

45% ферросилицийді қорыту үшін шихтаның материалдық балансын есептеу

Материалдық баланс

Есептеу 100кг кварцит негізінде жүзесе асырылады.

Негізгі шикі материалдардың құрамы 9 кестеде көрестілген.

Біз біріктіру өнімдерінің арасындағы элементтерді келесідей бөліктерге бөліп қарастырдық:

Оксидтер                        SiO2      Fe2O3        MnO       Al2O3       CaO       P2O5

Тотықсызданады, %  93           99             95            50            40        100

Шлакқа  өтуі, %     1             1               5             50            60          –

газдармен ұшуы, %   6(SiO)         –               –              –              –       40(P)

Кесте 9 - Шихталы материалдар құрамы

| Материалдардың атаулары | Құрамы,% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Fe2O3 |  | Al2O3 |  | CaO |  | MgO |  | MnO |  | P2O5 |  | SO3 |  |
| Кварцит Кокс Күл кокс Темір жоңқалар Электрод салмағы Күл электрод массасы | 98 – 45 – – 50 | 0,8 – 25 – – 14 |  | 0,8 – 23 – – 25 |  | 0,2 – 5,1 – – 8 |  | 0,1 – 1,6 – – 3 |  | 0,02 – – – – |  | 0,02 – 0,3 – – |  | 0,06 – – – – |  |
| Материалдардың атаулары | Құрамы , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fe | C | Si |  | Mn |  | P |  | S |  | Влага |  | Летучее |  | Зола |
| Кварцит Кокс Күл кокс Темір жоңқалар Электрод салмағы | – – – 99 – | – 80 – 0,24 – | – – – 0,3 – |  | – – – 0,4 – |  | – – – 0,03 – |  | – 1,5 – 0,03 – |  | – 6 – – – |  | – 1,5 – – – |  | – 11 – – – |

Темір жоңқалырының құрамындағы барлық элементтер толығымен балқытуға өтеді, ал сұр кокспен кварцит сөндірірілуге жіберіледі.

Өз оксидін тотықсыздандыру үшін, көміртегі күлдегі мөлшері мен қажеттілігін анықтайды. Есептеулер 100кг кокс бойынша жүргізіледі.

- SiO2  Si: тотықсызданады11  0,45  0,93 = 4.604 кг SiO2, қажет мәні

4,604  кг С;

- SiO2  SiO: тотықсызданады 11  0,45  0,06 = 0,297 кг SiO2,

қажет  мәні 0,297 кг С;

- Fe2O3  Fe: тотықсызданады 11  0,25  0,99 = 2,723 кг Fe2O3,

қажет  мәні  0,723  кг С;

- Al2O3  Al: тотықсызданады 11  0,23  0,5 = 1,265 кг Al2O3,

қажет  мәні 1,265  кг С;

- CаО  Са: тотықсызданады 11  0,047  0,4 = 0,207 кг СаO3,

қажет  мәні 1,207  кг С;

- Р2О5  Р: тотықсызданады 11  0,003  0,5 = 0,033 кг Р2O5,

қажет  мәні 0,033  кг С;

- Н2О + С = Н2 + СО: тотықсызданады 6,0 кг,

қажет  мәні 6 кг С.

Күлдің өзінің оксидтерін тотықсыздандыру үшін көміртегі қажет болады

1,842 + 0,059 + 0,613 + 0,446 + 0,044 + 0,014 + 4,0 = 7,018 кг.

Нәтижесінде, кокста белсенді көміртегі қалады:

80 – 7,018 = 72,982 кг ли 72,982 %.

Практикалық мәліметтерге сәйкес, 1 т кварцитке электродты массаның шығыны 30 кг құрайды. Онда электрод көміртегісі колошникте тотықсыздандырғыштың угарын қамтамасыз етеді.

- Кварцит оксидтерін және электродтардағы күлді тотықсыздандыру үшін көміртегі мөлшерін есептейміз.

98 + 3 · 0,07 · 0,5 = 98,105 кг SiO2,

тотықсызданады  98,105 · 0,99 = 97,124 кг SiO2,

қажетті мәні 98,105 ·   = 36,495 кг С,

98,105 ·   = 1,177 кг С;

- Fe2O3:кварцит және электродтағы күлдермен енгізіледі

0,8 + 3,0 · 0,07 · 0,14 = 0,829 кг Fe2O3,

тотықсызданады  0,829 · 0,99 = 0,821 кг Fe2O3,

қажет мәні 0,821 ·   = 0,185 кг С;

3) MnO: кварцитпен бірге енгізіледі 0,02 кг,

тотықсызданады 0,02 · 0,95 = 0,019 кг MnO,

қажет мәні 0,019 ·   = 0,003 кг С;

4) Al2O3: кварцит және электродтағы күлдермен енгізіледі

0,8 + 3 · 0,07 · 02,5 = 0,853 кг Al2O3,

тотықсызданады 0,853 · 0,5 = 0,4270 кг Al2O3,

қажет мәні 0,4270 ·   = 0,151 кг С;

5) CaO: кварцит және электродтағы күлдермен енгізіледі

0,2 + 3 · 0,07 · 0,08 = 0,217 кг CaO,

тотықсызданады 0,217 · 0,4 = 0,087 кг CaO,

қажет мәні 0,087 ·   = 0,019 кг С;

6) P2O5: кварцитпен енгізіледі 0,02 кг,

тотықсызданады 0,02 кг,

қажет мәні 0,02 ·   = 0,008 кг С;

7) SO3: кварцитпен енгізіледі 0,06 кг,

тотықсызданады 0,06 кг,

қажет мәні  0,06 ·   = 0,027 кг С;

8) H2O: электродтағы күлдермен енгізіледі 3 · 0,03 = 0,09 кг,

тотықсызданады 0,09 кг,

қажет мәні я 0,09 ·   = 0,060 кг С.

Нәтижесінде кварцит оксидтері мен электродтағы күлдерді тотықсыздандыру үшін көміртегінің мөлшері мынаған тең:

36,495 + 1,177 + 0,185 + 0,003 + 0,151 + 0,019 + 0,008 + 0,027 + 0,060 =

= 38,125 кг.

Ескеретін нәрсе, тотықсыздандырғышта коксқа қажетті белсенді көмір 72,982 %

38,125 : 0,72982 = 52,239 кг

# Шлактың мөлшері мен құрамын есептеу 10 кестеде келтірілген

# Кесте 10 - Шлактың мөлшері мен құрамын есептеу

| Оксид тер | Шлакқа өтуі | кг | Шлактың хим.құрамы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| SiO2 Al2O3 CaO MgO FeO MnO | 98,105 · 0,01 + 52,239 · 0,11 · 0,45 · 0,01 0,853 · 0,5 + 52,239 · 0,11 · 0,23 · 0,5 0,217 · 0,6 + 52,239 · 0,11 · 0,051 · 0,6 0,1 + 3 · 0,07 · 0,03 + 52,239 · 0,11 · 0,016 (2,723 + 52,239 · 0,11 · 0,25) · 144 : 160 · 0,01 0,02 · 0,05 | 1,007 1,087 0,306 0,198 0,037 0,001 | 38,202 41,237 11,608 7,511 1,404 0,038 |

Барлығы                          2,636          100,000

Кварциттен, электродтар күлінен, коксид күлдерінен өтетін құйма құраушыларының мөлшерін есептеу 11-кестеде келтірілген

# Кесте 11 - Құйма құраушыларын есептеу

| Эле мент тер | Құймаға өтуі | кг |
| --- | --- | --- |
| Si Al Ca Mn P Fe | 98,105 · 28 : 60 · 0,93 + 52,239 · 0,11 · 0,45 · 28 : 60 · 0,93 0,853 · 54 : 102 · 0,5 + 52,239 · 0,11 · 0,23 · 54 : 102 · 0,5 0,217 · 40 : 56 · 0,4 + 52,239 · 0,11 · 0,051 · 40 : 56 · 0,4 0,02 · 0,095 · 55 : 71 0,02 · 62 : 142 · 0,6 + 52,239 · 0,11 · 0,003 · 62 : 142 · 0,6 0,829·112:160 · 0,99 + 52,239 · 0,11 · 0,25 · 112 : 160 · 0,99 | 43,700 0,576 0,146 0,015 0,006 1,570 |

Барлығы                    46,013

# 45 % Si  құрамы бар құйманың салмағы келесіні құрайды

кг.

# Темір қосу қажет

97,111 – 46, 013 = 51,098 кг.

немесе  темір үгінділерін қосу

51,098 : 0,99 = 51,614 кг.

Темір үгінділерінен құймаға өтеді, кг:

Fe … . ……………. …………….= 51,098

Si ………….. ……51,614 · 0,003  = 0,155

Mn ……………...   51,614 · 0,004 = 0,206

P ……………….. 51,614 · 0,0003  =  0,015

S ……………….. 51,614 · 0,0003  =  0,015

C ……………….. 51,614 · 0,0024  =  0,124

Құйманың соңғы салмағы мен құрамы 12-кестеде келтірілген

Кесте 12 - Құйманың салмағы мен құрамы

| Элементтер | Мөлшері | кг | Химиялық құрамы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Si Al Ca Mn P S C Fe | 43,700 + 0,156 0,015 + 0,206 0,006 + 0,015 1,570 + 51,098 | 43,856 0,576 0,146 0,221 0,021 0,015 0,124 52,668 | 44,922 0,590 0,150 0,226 0,022 0,015 0,127 53,948 |

Барлығы                   97,627                   100,000

Тотықсыздану реакциясы нәтижесінде газтәріздес өнімдер түзіледі, кг:

# СО  . .……………………… 52,239 · 0,08 ·   =  97,513

# SiO … (98,105 + 52,239 · 0,11 · 0,45) ·   = 4,430

Pг   .…..(0б02 + 52,239 · 0,11 · 0,003) ·   = 0,007

# S  …………………………………52,239 · 0,015 = 0,784

H2 …………….52,239 · 0,06 ·   =   0,358

# Ұшқыш  ………………52,239 · 0,015 +3 · 0,05 = 0,934

Барлығы           104,026

# Процестің материалдық балансы 13-кестеде келтірілген

Кесте 13 - 45 %-тік  ферросилиция алу процесінің материалдық балансы

| Кіріс |  |  | Шығыс |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалдар атаулары | кг | % | Өнім атаулары | кг | % |
| Кварцит Кокс Темір үгінділері Күл және ылғал электродтар массасы | 100,000 52,239 51, 614 0,300 | 48,983 25,588 25,282 0,147 | Құйма Шлак Ұшқыш қосылыстар Байланыспайтындар | 97,627 2,636 104,026 -0,136 | 47,789 1,290 50,921 0,067 |
|  | 204,153 | 100,000 |  | 204,153 | 100,000 |

1 т құймаға  шихталы материалдардың шығыны , кг:

Кварцит……………………………….. 100 ·  = 1024

Кокс ……………………………  52,239 ·   = 535

Темір  ………………….51,614 · = 529.

# Практикалық сабақ   № 8-13

Ферровольфрамды балқыту үшін шихтаны есептеу

Ферровольфрамды  балқытуды кезеңдік процестермен жүргізеді. Әрбір балқыту үш кезеңнен тұрады (онда кезеңнен кезеңке өту анық байқалмайды).

Бірінші кезең – вольфрам концентратының оксидімен (WO3 және  FeO)  оларды оттегімен тотықтыруда, алдыңғы балқытудан шлакқа жету кезеңінен өткен, кремний, марганец және көміртегіден құйманы  рафинирлеу

Бұл кезеңде пеште тотықтыратын шлак қалыптасады, оның құрамы келесідей, %: 18-22 WO3; 16-21 FeO; 28-33 SiO2; 10-15 MnO; 8-11 CaO; 1,2-3,0 MgO; 1,8-3,0 Al2O3. Бірінші кезеңнің соңында метал вольфрам мен қоспалардың стандартты құрамына ие болады.

Екінші кезең – пештен құйманы құйып алу. Бұл кезең үшін келесідей құрамды жұмысшы шлагы сәйкес келеді, %: 10-12 WO3; 24-26 FeO; 32-34 SiO2; 10-12 CaO; 14-16 MnO; 2 - 4 MgO; 2 - 4 Al2O3.

Үшінші кезең – ферросилиция кремнийі және кокс көміртегісімен WO3 тотықсыздандырумен ( 0,25 % мәнге дейін) шлакты жеткізу. Онда шлак келесідей құрамды болады, %: 0,05-0,20 WO3; 45-50 SiO2; 0,3-2,0 FeO; 15-20 MnO; 25-32 CaO.  WO3  0,3 % құрамы кезінде шлак қайта балқытуға жіберіледі.

Бөлінген шлакты шығарған соң пеште қалған құйма келесідей құрамды болады, %: 52-55 W; 5-7 Si; 2-4 Mn; 0,2-1,9 C; 33 Fe; 0,09 Cu; 0,043;   0,03 P; 0,9 Mo.

Бірінші және екінші кезеңдерде концентраттан вольфрам мен темірді тотықсыздандыру негізінен кокс көміртегісі қатысында жүреді.  Вольфрам  мен темірді тотықсыздандыруға үшінші кезеңнен соң металда қалған  кремний мен марганец қатысады..

Шихталы  материалдар құрамы 14 кестеде келтірілген.

Кесте 14 - Шихталы  материалдар құрамы

| Материалдар атаулары | Химиялық құрамы, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | WO3 | SiO2 | FeO | MnO | Al2O3 | CaO |
| Вольфрамды концентрат | 70,0 | 5,1 | 14,3 | 8,9 | 0,81 | – |
| Шеелитті концентрат | 60,0 | 1,5 | 2,1 | 1,9 | 2,50 | 31,37 |
| Концентраттар қоспасы (7:3) | 67,0 | 4,02 | 10,64 | 6,80 | 1,32 | 9,41 |
| Электрод массасының күлі | – | 52,0 | – | – | 24,0 | 8,0 |
|  | Al | Mn | Si | P | S | Fe |
| Ферросилиций | 1,9 | 0,44 | 76,3 | 0,05 | – | 21,21 |
| Темір жоңқалары |  | 0,71 | 0,73 | 0,03 | 0,03 | 97,0 |
| Қақтайтын коксик | – | – | – | – | – | – |
| Электрод массасы | – | – | – | – | – | – |

14-кестенің жалғасы

| Материалдар атаулары | Химиялық құрамы,% |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P2O5 | MgO | Fe2O3 | S | As | Sn | Cu |
| Вольфрамды концентрат | 0,04 | – | – | 0,40 | 0,19 | 0,20 | 0,06 |
| Шеелитті концентрат | 0,11 | – | – | 0,32 | 0,05 | 0,08 | 0,07 |
| Концентраттар қоспасы (7:3) | 0,06 | – | – | 0,38 | 0,15 | 0,16 | 0,06 |
| Электрод массасының күлі | – | 3,0 | 13,0 | – | – | – | – |
|  | С | Ылғалдылы ғы | Күлді Лі гі | Ұш қыш заттар |  |  |  |
| Ферросилиций | 0,10 | – | – | – |  |  |  |
| Темір жоңқалары | 0,2 | 1,3 | – | – |  |  |  |
| Қақтайтын коксик | 97 | 1,4 | 0,6 | 1,0 |  |  |  |
| Электрод массасы | 86,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 |  |  |  |

Есептеуді келесідей бастапқы жағдайларды қабылдау арқылы жүргіземіз:

а) Балқыту өнімдері арасында элементтердің таралуы

| Элементтер | Өтетіндер, % |  |  | Элементтер | Өтетіндер, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | металға | шлакқа | в улет |  | металға | в шлакқа | Ұшатын заттар |
| W | 99,0 | 0,05 | 0,95 | Cu | 100 | – | – |
| Mn | 3,0 | 90,0 | 7,0 | Sn | 30 | – | 70 |
| Fe | 93,0 | 6,0 | 1,0 | As | 15 | – | 85 |
| P | 100 | – | – | S | 15 | 60 | 25 |

б) 100 кг вольфрам концентратына (60 % WO3)  есептегенде электрод массасының шығымы 2,6 кг құрайды; онда электрод массасының көміртегісінің  50 % тотықсыздандыруға жұмсалады, ал қалған бөлігі ауадағы оттегімен тотығады.

в) Оксидтерді  тотықсыздандыру кезінде көміртегі 60% оттегімен, ал кремний 40 % оттегімен байланысады.

г) Темір  жоңқаларын қосумен құйма тұтқырлығын төмендету үшін құймадағы вольфрам құрамын до 74 % дейін азайтады. Құймадағы темір құрамы 24 %.

Құрамында вольфрам бар концентраттар қоспасын тотықсыздандыру үшін алынатын қажетті оттегі мөлшері, кг:

# WO3 …………………. 67,0  0,99  48 : 232 = 13,723

# MnO ………………… 6,8  0,1  16 : 71 = 0,153

FeO …………………. 10,64  0,93  16 : 72 = 2,199

# P2O5 ………………… 0,06  1  80 : 142 = 0,034

Барлығы = 16,109

100 кг концентраттар қоспасында құймаға өтетін элементтер мөлшері 15 кестеде келтірілген.

# Кесте 15 - Темір қосылмаған құйма құрамы

| Элементтер | Құймаға өтуі | Құрамы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | % |
| W | 67,0 0,99 184 : 232 | 52,607 | 86,03 |
| Mn | 6,80 0,03 55 : 71 | 0,158 | 0,260 |
| Fe | 10,64 0,93 56 72 | 7,696 | 12,684 |
| P | 0,06 1 62 : 142 | 0,026 | 0,043 |
| Cu | 0,06 1,00 | 0,060 | 0,099 |
| Sn | 0,16 0,30 | 0,048 | 0,079 |
| As | 0,15 0,15 | 0,023 | 0,038 |
| S | 0,38 0,15 | 0,057 | 0,094 |
|  |  | 60,675 | 100,00 |

Алынған құйма қиын балқитын болып табылады. Вольфрам құрамын төмендету үшін 74% W құйма алу есебінен шихтаға темір жоңқаларын қосады.

.

74 % вольфрам бар құйманың салмағы

52,607 : 0,74 = 71,091 кг.

# Кокс шығымын анықтау

# Кокс  көміртегісімен  60 % оттегі байланысады немесе

16,109  0,6 = 9,665 кг

# Құймада  0.20 % С кезінде көміртектендіру үшін көміртегі қажет болады

71,091  0,002 = 0,142 кг.

# Электродтар  көміртегісін тотықсыздандыруға жұмсалатын мөлшері

2,6  0,86  0,5 = 1,118 кг.

# Коксикке көміртегі қосу керек

9,665  12 : 16 + 0,142 – 1,118 = 6,273 кг

30 % коксик көміртегісі ауадағы оттегімен тотығады деп қабылданады. Онда қақтайтын кокс шығымы мына мәнге тең

6,273  1,3 : 0,97 = 8,407 кг.

### Ферросилиция  шығымын анықтау

# Ферросилиция   құрамындағы кремниймен оттегінің байланысатын мөлшері

16,109 – 9,665 = 6,444 кг,

кремнийдің жұмсалатын мөлшерія

6,444  28 : 32 = 5,639 кг.

С учетом 20 %-тік артық мөлшерді ескерсек (жеткізу кезеңін қарқындату үшін) қажетті  ферросилиция мөлшері

5,639  1,2 : 0,763 = 8,869 кг.

### Темір жоңқаларының шығымын анықтау

# Құйма құрамында  24 % темір болу керек, онда

71,091 0.24 = 17,062 кг

# Темір  ферросилициядан құймаға өтеді

8,869  0.2121 = 1,881

3 кг құйманы құйып алу кезінде қасықпен қосады. Темір  концентраттар қоспасынан тотықсызданады

10,64  0,93  56 : 72 = 7.696 кг

Темір қосу керек

17,062 – (1,881 + 3,0 + 7.696) = 4,485 кг,

Нәтижесінде темір жоңқалары қажет

4,485 : 0,97 = 4,624 кг.

## Металл  мен шлактың құрамын анықтау

Есептеуді алдыңғы балқытудан бөлініп қалған шлак пештен шығарылған соң бастаймыз, онда кезектегі балқытудың бірінші кезеңінде рафинирленетін металл пеште болады.  Есептеу үшін алдыңғы балқытудан қалған, металдың келесідей құрамын аламыз, %:

55,0 W; 7,0 Si; 4,0 Mn; 0,74 C; 0,09 Cu;

0,03 As; 0,07 Sn; 0,04 S; 0,03 P; 33,0 Fe.

Рафинирлеу   кезеңінде кремний, марганец және көміртегі артық мөлшері тотығуы  үшін пешке  вольфрам концентраттар қоспасын және барлық балқытуға есептелген темір жоңқасының барлық мөлшерін қосады, нәтижесінде құймада  вольфрам құрамы, оның тұтқырлығы төмендейді, осылайша, құйманы рафинирлеу жағдайлары жақсартылады.

Рафинирлеу   кезеңінің соңында, екінші кезең басталу алдында (металды құйып алу алдында) металл құрамы шамамен мынадай болу керек 74 % W; 0,3 % Si; 0,2 % Mn; 0,1 % C.

Бұл жағдайларда рафинирлеу  кезінде тотыққан соң металл құрамының өзгеруі 10.3.-кестеде келтірілген..

Кремний  тотығуы үшін қажетті оттегі мөлшері

4,763  32 : 28 = 5,443 кг,

Онда түзілетін кремнезем мөлшері

4,763 + 5,443 = 10,206 кг.

# Марганец  тотығуы үшін қажетті оттегі мөлшері

2,701  16 : 55 = 0,786 кг,

Сонымен қатар, марганец тотықтары түзіледі

Кесте 16 - Рафинирлеу  кезінде тотыққан соң металл құрамының өзгеруі

| Элеме нттер | Бөлініп қалған шлакты шығарған соң |  | Рафинирлеу кезіндегі тотығу |  | Металда қалатыны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | кг | % | кг | кг | % |
| W | 55,00 | 71,091 0,55 = 39,100 | – | – | 39,100 | 61,996 |
| Si | 7,00 | 71,091 0,07 = 4,976 | 6,70 | 71,0910,55 = 39,100 | 0,213 | 0,337 |
| Mn | 4,00 | 71,091 0,04 = 2,843 | 3,80 | 71,0910,038 = 2,701 | 0,142 | 0,225 |
| C | 0,74 | 71,091 0,0074 = 0,526 | 0,64 | 71,0910,0064= 0,455 | 0,071 | 0,112 |
| Fe | 33,00 | 71,091 0,33 = 23,460 | – | – | 23,460 | 37,138 |
| Cu | 0,09 | 71,091 0,0009 = 0,064 | – | – | 0,064 | 0,101 |
| As | 0,03 | 71,091 0,0003 = 0,021 | – | – | 0,021 | 0,034 |
| Sn | 0,07 | 71,091 0,0007 = 0,050 | – | – | 0,050 | 0,079 |
| S | 0,04 | 71,091 0,0004 = 0,028 | – | – | 0,028 | 0,044 |
| P | 0,03 | 71,091 0,0003 = 0,021 | – | – | 0,021 | 0,034 |
|  | 100 |  |  |  | 63,170 | 100 |

2,701 + 0,786 = 3,487 кг.

# Көміртегі тотығуы үшін қажет оттегі мөлшері

0,455  16 : 12 = 0,607 кг.

# Рафинирлеуге    оттегі шығымының қосындысы

5,443 + 0,786 + 0,607 = 6,836 кг.

Кремний, марганец және көміртегі тотығуы   WO3 оттегісі есебінен жүреді, онда соңғысы FeO, MnO және  SiO2 оксидтер қатарында берік оксид болып келеді.

Сонымен қатар, құйма элементтерінің тотығуына жұмсалатын мөлшері

6,836  232 : 48 = 33,041 кг WO3,

Онда тотықсызданатын мөлшері

33,041 – 6,836 = 26,205 кг вольфрама.

Коксик  көміртегісімен  80 % WO3  тотықсызданады, онда шлакта қалған бөлігі оның рафинирлеуші қабілетін сақтауға қажет. Нәтижесінде,  коксик  көміртегісімен WO3  тотықсызданады

(67,0 – 33.041)  0,80 = 27,167

# вольфрамның құймаға өтуі

27,167  184 : 232 = 21,546 кг,

көміртегінің қажетті мөлшері

21,546  36 : 184 = 4,216 кг.

Рафинирлеу кезеңі соңында металл құрамын есептеу 10.4-кестеде келтірілген.

Кесте 17 - Рафинирлеу кезеңі соңында металл құрамы

| Элементтер | Рафинирлеуден кейін гі металл құра мы, кг | Темір жоңқаларымен енгізілген, кг | Концентраттан тотықсызданған, кг | Құрамы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | % |
| W | 39,100 | – | 26,205 + 21,546 | 86,851 | 75,067 |
| Si | 0,213 | 4,624 0,0073 = 0,034 | – | 0,247 | 0,213 |
| Mn | 0,142 | 4,624 0,0071 = 0,033 | – | 0,175 | 0,151 |
| C | 0,071 | 4,624 0,002 = 0,009 | – | 0,080 | 0,069 |
| Fe | 23,460 | 4,624 0,97 = 4,485 | – | 27,945 | 24,153 |
| Cu | 0,064 | – | 0,06 | 0,124 | 0,108 |
| As | 0,021 | – | 1000,00015 0,15 = 0,023 | 0,044 | 0,038 |
| Sn | 0,050 | – | 1000,00016 0,30 = 0,048 | 0,098 | 0,086 |
| S | 0,028 | 4,624 0,0003 = 0,001 | 1000,00038 0,30 = 0,048 | 0,086 | 0,074 |
| P | 0,021 | 4,624 0,0003 = 0,001 | 100 0,0006 1,0х62:142 = = 0,026 | 0,048 | 0,042 |
| Барлығы: 115,698 |  |  |  |  | 100,00 |

### Тотықтыратын шлак  құрамын анықтау

### Тотықтыратын шлак бірінші және екінші кезеңдер процестерін жүргізу үшін қажет болып табылады.  Бұл шлактар құйма элементтерін тотықтыру нәтижесінде түзіледі, онда концентраттар оксидтеріне және  электрод массасы күлі есебінен құймаға өтеді. Пісіретін коксик  күлдің құрамында  1 % жуық, сондықтан, шлактың осы құраушысын қолданамыз.

Іс-тәжірибелік мәліметтер бойынша электрод массасының шығымы 100 кг вольфрам концентратына 2,6 кг құрайды, онда  электрод массасына күл қосады

2,6  0,07 = 0,182 кг.

Құйманы құйып алу кезеңінде жұмысшы шлактың құрамын есептеу 18-кестеде келтірілген.

# Кесте 18 - Құйманы құйып алу кезеңінде жұмысшы шлактың құрамы

| Ок-сид тер | Концентратпен енгізіледі, кг | Рафинирлеу кезінде түзіледі, кг | Электрод массасы күлімен енгізіледі, кг | Құрамы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | % |
| WO3 | 67,00,9905-47,751 232 : 184 = 6,156 | – | – | 6,156 | 11,775 |
| SiO2 | 4,02 | 10,206 | 0,182 0,52 = 0,095 | 14,321 | 27,393 |
| FeO | 10,64 | – | 0,1820,13144:160=0,021 | 10,661 | 20,393 |
| MnO | 6,80 | 3,487 | – | 10,287 | 19,677 |
| Al2O3 | 1,32 | – | 0,182 0,24 = 0,044 | 1,364 | 2,609 |
| CaO | 9,41 | – | 0,182 0,08 = 0,015 | 9,425 | 18,028 |
| MgO | – | – | 0,182 0,03 = 0,005 | 0,005 | 0,010 |
| P2O5 | 0,06 | – | – | 0,060 | 0,115 |
| Бар лығы | 25,009 | 13,693 | 0,180 | 52,279 | 100,00 |

### Құйманы құйып алу кезеңінде шлактың құрамын анықтау

Осы кезеңде оны 75 %-тік ферросилициймен тотықтыру жолымен вольфрам оксидінің құрамын  0,3 % дейін төмендету мақсатында шлакты толықтыру жүзеге асады.

Шлакты толықтыру кезінде тотықсызданатын, оксидтер мөлшерін есептейміз, кг:

# WO3  W………… 52,279(0,11775 – 0,002) = 6,051

# MnO  Mn ………. 52,279  0,19677  0,03 = 0,309

FeO  Fe .. ………. 52,279  0,20393  0,93 = 9,915

P2O5  P .. .………. ……..52,279  0,00115 = 0,309

Осы оксидтердің тотықсыздануы кезінде бөлінетін оттегі, кг:

# WO3  W………… 6,051 48 : 232 = 1,252

# MnO  Mn ………. 0,309  16 : 71  = 0,070

FeO  Fe .. ………. 9,915  16 : 72  = 2,203

# P2O5  P .. .………. 0,060  80 : 142  = 0,034

# Барлығы : 3,559

Оттегінің осы мөлшері ферросилиция құрамындағы кремниймен байланыс түзеді. Қажетті кремний мөлшері

3,559  28 : 32 = 3,114 кг.

# Бөлініп қалған шлак құрамын есептеу  19-кестеде келтірілген.

# Кесте 19 - Бөлініп қалған шлак құрамы

| Оксидтер | Құйып алу кезеңінде жұмысшы шлактың құрамы, кг | Толықтыру кезінде тотықсызданғандар, кг | Толықтыру кезінде түзілгендер, кг | Құрамы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кг | % |
| WO3 | 6,15 | 6,051 |  | 0,099 | 0,230 |
| SiO2 | 14,321 | – | 3,559 60 : 32 = 6,1673 | 20,994 | 48,904 |
| FeO | 10,661 | 9,915 |  | 0,746 | 1,738 |
| MnO | 10,287 | 0,309 |  | 9,978 | 23,243 |
| Al2O3 | 1,364 | – | 8,8690,019102:54 = 0,318 | 1,682 | 3,918 |
| CaO | 9,425 | – |  | 9,425 | 21,955 |
| MgO | 0,005 | – |  | 0,005 | 0,012 |
| P2O5 | 0,060 | 0,060 |  | – | – |
| Барлығы |  |  |  | 42,929 | 100,00 |

# Шлакты айдау кезіндегі құйманың құрамын анықтау

# Құйып алған соң  пеште  71,091 кг құйма қалады

115,698 – 71,091 = 44,607 кг

Құйма құрамын есептеу 10.7.-кестеде келтірілген.

Қабылданған жағдайларға сәйкес, 30 % коксик көміртегісі және 50 % электрод массасының көміртегісі ауадағы оттегімен тотығады, онда тотығатын көміртегі мөлшері

8,407  0,97  0,3 + 2,6  0,86  0,5 = 3,364 кг.

# Осы мөлшердегі көміртегіні жағу үшін қажетті оттегі

3,364  16 : 12 = 4,752 кг,

Онда ауа

4,752 : 0,22 = 21,600 кг.

# Кесте 20 - Шлакты айдау кезіндегі құйманың құрамы

| Элементтер | Пеште қалған бөлігі, кг | Шлактан өткен, кг | Ферросилициймен енгілген, кг | Құралдардан өткен, кг | Құрамы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | кг | % |
| W | 44,6070,75067= = 33,485 | 6,051–1,252 = = 4,799 | – | – | 38,284 | 57,909 |
| Mn | 44,6070,00151= = 0,0674 | 0,309 – 0,070 = = 0,239 | 8,869 0,0044 = = 0,039 | – | 0,345 | 0,522 |
| Si | 44,6070,00213= = 0,095 | – | 8,869 0,763 – – 3,114 = 3,653 | – | 3,748 | 5,669 |
| C | 44,6070,0007= = 0,031 | 0,142 | 8,869 0,001 = = 0,009 | – | 0,182 | 0,275 |
| Fe | 44,6070,24153= = 10,774 | 9,915 – 2,203 = = 7,712 | 8,869 0,2121 = = 1,881 | 3,0 | 23,367 | 35,345 |
| Cu | 44,6070,00108= = 0,048 | – | – | – | 0,048 | 0,073 |
| As | 44,6070,0004 = = 0,018 | – | – | – | 0,018 | 0,027 |
| Sn | 44,6070,0009 = = 0,040 | – | – | – | 0,040 | 0,060 |
| S | 44,6070,0007 = = 0,031 | – | – | – | 0,031 | 0,047 |
| P | 44,6070,0004 = = 0,018 | 0,06 – 0,034 = = 0,026 | 8,869 0,0005 = = 0,004 | – | 0,048 | 0,073 |
| Барлығы |  |  |  |  | 66,111 | 100,00 |

## Материалдық баланс

Берілгені, кг:                                                           Алынғаны, кг:

Концентрат ……………… 100,00                    Құйма ………………….. 71,091

Пісіретін коксик ………… 8,407                      Шлак …………………… 42,929

Ферросилиций ……………8,869                      Газдар мен шаң ……………

Темір жоңқалары ………. 4,627                      (әртүрлі бойынша) ………….. 35,083

Электрод массасы ……… 2,600                                                                 149,103

Құйманы құюға арналған қасық ……………………. 3,000

# Ауа …………………… 21,600

149,103

1 т құймаға материалдар шығымы, кг:

# Концентрат …………………..100  1000 : 71,091 = 1407

Пісіретін коксик ……………8,407  1000 : 71,091 = 118

Ферросилиций ……………   8,869  1000 : 71,091 = 125

Темір жоңқалары ………….4,627  1000 : 71,091 = 65

Электрод массасы ………    2,600   1000 : 71,091 = 37

# Практикалық сабақ №14,15

Ферромолибденді қорытуға  материалдық балансы

# Бастапқы материалдар құрамы 21 және 22-кестелерде келтірілген.

# Кесте 21 - Шихталық материалдардың рудалық құрамы

| Материалдар атаулары | Химиялық құрамы, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MoO3 | FeO | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | Fe2O3 |
| Күйдірілген молибден концентраты | 82,5 | 3,20 | 3,10 | 0,60 | 8,10 | 1,30 | – |
| Темір рудасы | – | – | 1,50 | 1,34 | 0,98 | – | 96,10 |
| Әк | – | – | 2,50 | 1,00 | 92,00 | 3,30 | 0,60 |
| Балқымалы шпат | – | – | 4,80 | 2,20 | – | – | – |

# 21-кестенің жалғасы

| Материалдар атаулары | Химиялық құрамы, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | P2O5 | CaF2 | CuO | CO2 | H2O |
| Күйдірілген молибден концентраты | 0,1 | 0,1 | – | 1,0 | – | – |
| Темір рудасы | 0,04 | 0,04 | – | – | – | – |
| Әк | 0,10 | 0,10 | – | – | 0,22 | 0,18 |
| Балқымалы шпат | – | – | 93,00 | – | – | – |

# Кесте 22 - Шихталық материалдардың металдық бөлігінің құрамы

| Материалдар атаулары | Химиялық құрамы, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Si | Al | C | Fe | Cu | FeO | S | P |
| Темір жоңқалары | 0,13 | – | 0,20 | 96,50 | – | 3,11 | 0,03 | 0,03 |
| 75%-тік ферросилиций | 75,00 | 2,00 | 0,08 | 22,88 | – | – | – | 0,04 |
| Алюминии бөлінділері | 1,00 | 95,00 | – | 2,00 | 2,00 | – | – | – |

Материалдық  баланс

# Шихтада  есептеу 100 кг күйдірілген молибден концентратымен жүргізіледі. Сынақ мәліметтері негізінде балқыту өнімдері арасында элементтердің таралуы 23-кестеде келтірілген.

# Кесте 23 - Балқыту өнімдері арасында тотықсыздандырылған элементтердің таралуы

| Элементтер | Оксидтерді тотықсыздандыру кезінде өтеді, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | құймаға | шлакқа | Ұшқыш заттар |
| Mo | 99,00 | 0,20 | 0,80 |
| Fe | 78,00 | 21,00 | 1,00 |
| Cu | 75,00 | 25,00 | – |
| P | 40,00 | 10,00 | 50,00 |
| S | 50,00 | – | 50,00 |

Іс-тәжірибелік мәліметтер негізінде тағы бірнеше бастапқы жағдайларды қабылдаймыз

:

– 94 % алюминий дыруға жұмсалады және 1 % құймаға өтеді, 5 % ауадағы оттегімен тотығады;

– 98 % кремний оксидтерді тотықсыздандыруға жұмсалады,  2 % құймаға өтеді;

– 10 % кремнезем концентраты мен темір рудалары алюминиймен тотықсызданады, тотықсызданған кремний құймаға өтеді ;

– 50 % ферросилиция құрамындағы  алюминия құймаға өтеді, 50 % ауадағы оттегімен тотығады;

Тотықсыздандырғыштың мөлшерін анықтау

Молибден  концентратының оксидтерін тотықсыздандыру кезінде алынатын оттегі мөлшері, кг:

MoO3 Mo ……………… 82,5  0,99  48 : 144 = 27,225

FeO  Fe ………………… 3,2  0,78  16 : 72 = 0,555

CuO  Cu ……………….. 1,0  0,75  16 : 80 = 0,150

# P2O5  P …………………. 0,1 0,40  80 :142 = 0,023

# Барлығы: 27,953

90 % оттегі кремниймен байланысады, онда 10 % алюминий қолданылады. Онда жұмсалатын кремний мөлшері

27,953  0,9  28 : 32 = 22,013 кг

немесе кремнийдің құймаға өтуін ескерсек, онда 75 %-тік  ферросилиция мөлшері

22,013 : 0,75 : 0,98 = 29,950 кг

Алюминийді қолдануды ескерсек,  27,953  0,1 54 : 48 = 3б145 кг алюминий  немесе  алюминий бөліктері қажет болады

3,145 : 0,95 : 0,94 = 3,522 кг

100 кг молибден концентратынан, 29,950 кг ферросилиция мен  3,522 кг алюминий бөлінділері құймаға өтеді:

%                  кг

Mo …………….. ……………….    82,5  0,99 – 27,225  =   54,450          85,061

Fe …3,20  0,78 – 0,555 + 29,950  0,2288 + 3,522  0,02 =    8,864          13,847

Cu………………………1,0  0,75 – 0,150 + 3,522  0,02  =   0,670            1,047

Р …………………… 0,1  0,40 – 0,023 + 29,950  0,0004 =   0,029           0,045

Барлығы:      64,013        100,00

Құйманың балқу температурасын төмендету үшін молибден мөлшерін 60 % дейін төмендеті керек, бұл МЕСТ сәйкес жүргізіледі. Нәтижесінде, 100 кг концентратта құйма салмағындағы молибден мөлшері

54,450 : 0,6 = 90,750 кг.

Темір қосу керек

90,750 – 64,013 = 26,737 кг.

Темірдің жетіспейтін мөлшері темір жоңқалары және темір рудасымен енгізіледі. Іс-тәжірибелік мәліметтер негізінде 60 %жетіспейтін темірді  темір жоңқаларымен толықтыру қабылданған,  оның мөлшері

26,737  0,6 = 16,042 кг

немесе темір жоңқалары 16,042 : 0.965 = 16,624 кг.

Руда құрамындағы темір оксидінен темір тотықсызданады

26,737 – 16,042 =10,695 кг,

Онда  Fe2O3 оксиді қажет болады

10,695  160 : 112 = 15,279 кг.

Молибден  концентратының оксидтерін тотықсыздандыру кезінде кремниймен жоғарғы кремнийлі қиын балқитын шлак түзіледі. Шлактың тұтқырлығын төмендету үшін (балқу температурасын төмендету үшін) 60 % Fe2O3  енгізуде темір тотықтарына дейін тотықсызданады, ол шлакта қалады. Онда  Fe2О3 оксидін енгізу керек

15,279 : 0,40 = 38,198 кг

немесе темір  рудаларынан

38,198 : 0.961 = 39,748 кг.

Темір рудаларын тотықсыздандыру кезінде алынатын оттегін мөлшері, кг:

Fe2O3  Fe ………………38,198  0,4  48 : 160 = 4,584

Fe2O3  Fe O…………….38,198  0,6  16 : 160 = 2,292

# P2O5  P …………39,748  0,0004  0,4  80 : 142 = 0,004

# Барлығы :      6,880

# 90 % байланыстыру үшін қажетті кремний мөлшері

6,880  0,9  28 : 32 = 5,418 кг,

кремнийдің құймаға өтуін ескергенде  (2 %)

5,418 : 0,98 = 5,529 кг кремний

немесе ферросилиция

5,529 : 0,75 = 7,372 кг

Қалған оттегі мөлшерін (10 %) байланыстыруға қажетті алюминий мөлшері

6,88  0,1  54 : 48 = 0,774 кг,

алюминийді қолдануды ескергенде (94 %)

0,774 : 0.94 = 0,823 кг

немесе  алюминий бөлінділері

0,823 : 0,95 = 0,866 кг

# алюминийді тотықсыздандырамыз

SiO2 концентраты ……………. 100  0,031  0,1 = 0,31 кг

# SiO2 темір рудасы ………… 39,748  0,015  0,1 = 0,060 кг

# Барлығы:   0,370 кг

# Ол алюминийдің мынадай мөлшері қажет

0,370  108 : 180 = 0,222 кг,

алюминийді қолдануды ескергенде

0,222 : 0,94 = 0,236 кг алюминия

немесе алюминий бөлінділері

0.236 : 0,95 = 0,249 кг.

Шихталық  материалдардан және тотықсыздану процестері нәтижесінде шлакқа өтетіндер:

кг                 %

SiO2 …..3,10 + (22,013 + 5,415)  60 : 28 + 39,748  0,015  = 62,471          81,300

Al2O3 ……..0,6 + (3,145 + 0,774)  102 : 54 + 39,748  0,006   = 8,241           0,725

FeO..3,20,21+16,6240,0311+39,7480,9610,21144:160*2,292=62,471     81,300

P2O5 …. ………………..… 0,1 0,1 + 39,748  0,0004  0,1      =  0,012          0,016

Барлығы :  76,840         100,000

Мұндай құрамды шлак жарамсыз, ол нақты шамада тұтқыр және балқудың жоғарғы температурасына ие (1700оС жуық). Іс-тәжірибеде анықталғандай, осы шлакқа 5 кг әкті және 2 кг балқитын шпат енгізу(100 кг молибден концентратына) балқу температурасын және оның тұтқырлығын төмендетеді

Әк құраушыларын тотықсыздандыру кезінде оттегіні бөлу керек, кг.

Fe2O3  Fe …………………5  0,006  48 : 160  0,4  = 0,004

Fe2O3  FeO…………………5  0,006  16 : 160  0,6  = 0,002

# P2O5  P  … …………………5  0,001  0,4 : 80  142  = 0,001

Барлығы   = 0,007

Оттегі мөлшері толық кремниймен байланысады деп қабылдаймыз және ол үшін қажет мөлшері

0,007  28 : 32 = 0,006 кг кремний,

кремнийдің құйма құрамына өтуі

0,006 : 0,98 = 0,006 кг

немесе ферросилиция

0,006 : 0,75 = 0,008 кг

# Ферросилицииге  жалпы қажеттілік

29,950 +7,372 + 0,008 = 37,330 кг

# Алюминий  бөліндісіне жалпы қажеттілік

3,552 + 0,866 + 0,249 = 4.637 кг.

Құйма мен шлактың мөлшері мен құрамын анықтау

Ферромолибденнің салмағы мен құрамын есептеу 24-кестеде келтірілген.

Шлактың  салмағы мен құрамын есептеу 25-кестеде келтірілген.

# Шлактың  қысқаша мәні

# Кесте 24 - Ферромолибден мөлгері мен құрамы

| Эле-менттер | Құймаға өтеді, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентраттан | ферросилициядан | Алюминий бөліндісінен |
| Mo | 54,450 | – | – |
| Fe | 3,2 0,78 – 0,555 = 1,941 | 37,330 0,2288 = 8,541 | 4,637 0,02 = 0,093 |
| Si | 0,31 28 : 60 = 0,145 | 37,330 0,750,02 = 0,560 | 4,637 0,01 = 0,046 |
| Al | – | 37,330 0,020,5 = 0,373 | 4,6370,950,1 = 0,441 |
| Cu | 1 0,75 – 0,150 = 0,600 | – | 4,6370,020,8 = 0,074 |
| C | – | 37,330 0,0008 = 0,030 | – |
| P | 0,1 0,4 – 0,023 = 0,017 | 37,330 0,0004 = 0,015 | – |
| S | 0,1 0,5 = 0,05 | – | – |

# 24-кестенің жалғасы

| Эле- менттер | Құймаға өтеді, кг |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Темір жоңқаларынан | темір рудасынан | әктен | кг | % |
| Mo | – | – | – | 54,450 | 57,785 |
| Fe | 16,042 | 10,695 | 5 0,006 0,4 – – 0,004 = 0,008 | 37,320 | 39,606 |
| Si | 16,624 0,0013 = = 0,022 | 0,06 28 : 60 = 0,028 | – | 0,801 | 0,850 |
| Al | – | – | – | 0,814 | 0,864 |
| Cu | – | – | – | 0,674 | 0,715 |
| C | 16,624 0,002 = = 0,033 | – | – | 0,063 | 0,067 |
| P | 16,624 0,0003 = = 0,005 | 39,7480,00040,4– – 0,004 = 0,002 | 5 0,001 0,4 – – 0,001 = 0,001 | 0,040 | 0,043 |
| S | 16,624 0,0003 = = 0,005 | 39,7480,00040,5= = 0,008 | 5 0,001 0,5 = = 0,003 | 0,066 | 0,070 |
| Барлығы 94,228 100,000 |  |  |  |  |  |

# Кесте 25 - Шлактың мөлшері мен құрамы

| Ок-сидтер | Шлакқа өтеді |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | концентраттан | Темір рудасынан | ферросилицияның тотығуы кезінде |
| SiO2 | 100 0,031 0,9 = 2,790 | 39,7480,015 0,9 = 0,536 | 37,330 0,75 0,98 60 : 28 = 58,795 |
| Al2O3 | 100 0,006 = 0,600 | 39,748 0,0134 = 0,533 | 37,330 0,02 0,5 102 : 54 = 0,705 |
| FeO | 100 0,032 0,21=0,672 | 39,748 0,961 0,60144: : 160 = 20,627 | Темір жоңқаларынан 16,624 0,0311 =0,517 |
| СаО | 100 0,081 = 8,100 | 39,748 0,0098 = 0,390 | – |
| СаF2 | – | – | – |
| P2O5 | 100 0,001 0,1 = 0,010 | 39,748 0,0004 0,1 = = 0,002 | – |
| MgO | 100 0,013 = 1,3 | – | – |
| MoO3 | 1000,8250,002 = 0,165 | – | – |

# 25-кестенің жалғасы

| Оксидтер | Шлакқа өтеді, кг |  |  | Құрамы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | алюминийді тотықтыру кезінде | әктен | шпаттан | кг | % |
| SiO2 | – | 5 0,025 = 0,125 | 2 0,48 = 0,096 | 62,342 | 55,974 |
| Al2O3 | 4,637 0,95 0,99 102 : 54 = 8,238 | 5 0,01 = 0,500 | 2 0,022 = 0,044 | 10,620 | 9,535 |
| FeO | – | 5 0,006 0,21 144 : 160 = 0,006 | – | 21,822 | 19,593 |
| CaO | – | 5 0,92 = 4,600 | – | 13,090 | 11,753 |
| CaF2 | – | – | 2 0,93 = 1,860 | 1,860 | 1,670 |
| P2O5 | – | 50,001 0,1=0,001 | – | 0,013 | 0,012 |
| MgO | – | 5 0,033 = 0,165 | – | 1,465 | 1,315 |
| MoO3 | – | – | – | 0,165 | 0,148 |
|  |  |  | Барлығы | 11,377 | 100,00 |

### Газды  фазаның мөлшерін анықтау

Газды  фазаға жұмсалатындар, кг:

MoO3 ……………………………………. 82,5  0,008  = 0,660

FeO …………….. ….(3,2 +5  0,006  144 : 160)  0,01 = 0,032

P2O5 ……………. (0,1 +39,748  0,004 + 5  0,01)  0,5  = 0,060

S ……………….. (0,1 + 39,748  0,004 + 5  0,01)  0,5 = 0,060

CO2 ………………. …………………………5  0,0022  = 0,011

# H2O ………………. …………………………5  0,0018  = 0,009

# Барлығы:  0,832

Ферросилиция  құрамындағы алюминий тотығуында  алюминий  бөлінділері  тотықсыздандыру процестеріне қастыпайды, онда жұмсалатын ауадағы оттегі мөлшері, кг:

(37,330  0,02  0,5 + 4,637  0,95  0,05)  48 : 54 = 0,847

### Материалдық  баланс

Берілгені, кг:                                                                    Алынғаны, кг:

Концентрат                         100,000                         Құйма                       94,228

Темір жоңқалары               16,624                         Шлак                      111,377

Темір рудасы                      39,748                       Ұшқыш заттар                        0,832

75 %-тік ферросилиций    37,330                         Үйлеспеушілік                   (-0,251)

Алюминий бөлінділері            4,637                       Барлығы :                   206,186

Әк                                   5,000

Балқытылатын шпат                  2,000

Ауадағы оттегі                  0,847

Барлығы :                     206,186

1 т феррмолибденге материалдар шығымы, кг:

Концентрат ………………… 100  1000 : 94,228 = 1061

Темір жоңқалары   ………… 16,624  1000 : 94,228 = 176

Темір рудасы    …………….. 39,748  1000 : 94,228 = 422

Ферросилиций (75 %Si) ……37,330  1000 : 94,228 = 396

Алюминий бөліндісі ……… 4,637 1000 : 94,228 = 49

Әк ………………………5,000  1000 : 94,228 = 53

Балқытылатын шпат …………. 2,000  1000 : 94,228 = 21

Тотықтыру кезеңінде берілетін қуаты металл температурасына сәйкес реттелу керек. Металл жақсы қыздырылғанда қайнау басталады.  Руданың бірінші мөлшерін беруді  бастау алдында металға көміртегі құрамы бойынша талдау жүргізу керек. Көміртегі құрамы төмен болған жағдайда,   шлакты тазартып айдаған соң электродты соқтығысу немесе қауызды құрғақ кокспен көміртектендіруге рұқсат беріледі.

Жақсы қыздыру белгісі ретінде арнайы орынға металды қалдықсыз құю қарастырылады.

Руда мен әкті  барлық тотығу кезінде тең үлестермен береді, онда әк ваннада қайнау белсенділігін сақтайды және металл температурасы біртіндеп артады. Қайнау кезінде шлак, негізгі көбіктенген, сұйықтанған және жұмыс әйнегінен өздігінен ағу арқылы орындалуы қажет.

Қайнау кезінде магнезиалды шлактардың пайда болуынан, оны толық    айдап шығарады және  орнына жаңа шлактарды жүктейді.

Қайнау соңына қарай металл температурасы, шлакты алудың алдында, балқуда шығарылған металлдың температурасына қарағанда жоғары болу керек. Қайнау кезінде 0,3%-дан кем емес жоғары көміртекті болат (0,6% көміртегі және одан жоғары) және 0,5% кем емес  орташа көміртекті және төмен көміртекті болаттарды күйдіреді.

Металл құрамындағы марганецті жоғары көміртегінің қайнау кезінде қолдануды ұсынылмайды. Көміртегінің металлда 0,20% кем емес, марганецтің 0,20% кем емес, күйдіру және жоғары сапалық реттеушінің төмен көміртегімен күйдіру кезінде шығарады.  Сынама алу алдында металлдарды араластыру жүргізіледі.

Қайнау процессінде шлакты сұйылту үшін шамотты соқтығысумен кальцийленген боксит және отқа төзімді сазды болаттың ерекше жауапты таңбалары пайдаланылады. Қайнау 0,002%-0,007%-дан төмен кезінде және  жоғары көміртекті болаттардың шлакты айдауда көміртегі 0,1% төмен мәндерінде тоқтатылады. Төменгі көміртекті құрылымдық болаттарда (С<0,25%), оның ішінде цементтеуде металл құрамындағы көміртегі 0,1% төмендейді және 0,08% дейін төмендетуге болады.

Фосфор құрамы 0,020 % болу керек.  Темір рудасының соңғы мөлшері берілген соң 10 минут үзіліс беріледі. Осы уақыт аралығында  (рудасыз қайнау кезеңінде) айдауда және соғуда үзілуге бейімділігін төмендету үшін,  аз көміртекті құрылымдық болат түрлерін балқыту кезінде сынауықтарды жақсылап соғу жүргізіледі. Егер сынауық қызыл сынықты болса, онда металға ферромарганец немесе шойын орналастырады және металды 5-7 минут ұстайды, одан кейін қайтадан сынауықты соғады.

Шлакты айдау алдында метал сынауығын толық талдау жасауға жібереді. Шлакты айдауды тоқ қатысында бастапқы кезеңде жүргізеді, ал шлактың бөлігін жойған соң электродтарды   жоғары көтереді, тоқты өшіреді және шлак қалдықтарын жояды. Қайнаудың жалпы ұзақтығы  көміртекті болат және құралдық болаттар үшін 0,75-1,5 сағатты, ал болаттың сыйымдылығы мен таңбасына байланысты құралдық болаттар үшін үшін 1,0-1,75 сағатты  құрайды.

Өзін- өзі бақылауға арналған тестілік тапсырмалар

1. Қандай қосылыстарды ферроқорытпалар деп атайды?

А. Болаттың құрамын жақсартатын темірдің басқада металлдармен легірлеуінің

қолдану балқымасы.

B. Болаттың құрамын жақсартатын темір мен көміртектің балқымасы.

C. Болаттың құрамын жақсартатын темір мен кокстың балқымасы.

D. Болаттың құрамын жақсартатын темір мен фосфордың балқымасы.

E. Болаттың құрамын жақсартатын темір мен күкірттің балқымасы.

2. Темір мен марганецтің, хром мен кремний өнімдерінің қосылыстарын алу үшін:

А. Кендер немесе минералдар.

B. Кендер немесе концентраттар.

C. Кендер немесе флюстер.

D. Концентраттар немесе флюстер

E. Флюстер немесе минералдар.

3. Мына байланыстарды: темірдің молибденмен, вольфраммен, ванадимен, ниобимен, танталмен алу үшін келесі кендерді қолданады:

А. Байытылған

B. Байытылмаған

C. Жартылай байытылған

D. Агломерленгендер

E. Брентирленгендер

4. Ферроқорытпаны мына жолдармен алу:

А. Карбонизацияның металдарға лайықтылығы

B. Металдардың тотығуымен лайықты

C. Металдардың қалпына келуіне лайықты

D. Металдардың сульфатизациясына лайықты

E. Металдардың бейтараптануына лайықты

5. Темір жəне оның оксидінің тотықсыздану процесіне қалай əсер етеді?

А. Əсер етпейді

B. Балқу температураларын жоғарылатады

C. Бəсеңдетеді

D. Балқуды жеңілдетеді

E. Температура процесіне əсер етпейді

6. Қандай элемент тотықсыздану қызметін атқарады?

А. Оксидтер құрамындағы тотықсыздануы қажетті элементке қарағанда оттегіне ынтықтығы жоғары элемент.

B. Оксидтер құрамындағы тотықсыздануы қажетті элементке қарағанда оттегіне ынтықтығы төмен элемент.

C. Оксидтер құрамындағы тотықсыздануы қажетті элементке қарағанда оттегіне ынтықтығы тепе-тең элемент.

D. Əр түрлі элемент болуы мүмкін.

E. Балқу температурасы жоғары элементтер.

7. Ферроқорытпаларды алуға қолданылатын арзан тотықсыздандыру түрі?

А. Көміртек

B.Сутегі

C. Магний

D. Кремний

E. Алюминий

8. Көміртекті тотықсыздандыру жүйесі ферроқорытпа алуда неге сырттан жылуды

қажет етеді.

А. Силикотермиялық реакцияның метал оксидтерімен тотықсыдануы.

B. Экзотермиялық реакцияның метал оксидтерімен тотықсыдануы.

C. Магнетермиялық реакцияның метал оксидтерімен тотықсыдануы.

D. Алюминотермиялық реакцияның метал оксидтерімен тотықсыдануы.

E. Эндотермиялық реакцияның метал оксидтерімен тотықсыдануы.

9. Силикотермиялық жəне алюмотермиятермиялық жолмен ферроқорытпаны алу?

А. Құрамында көміртегі мен алюминиі төмен.

B. Құрамында кремниі мен алюминиі төмен.

C. Құрамында көміртегі мен кремниі төмен.

D. Құрамында көміртегі жоқ немесе жоғары.

E. Құрамында алюминиі мен кремниі төмен.

10. Карботермиялық ферроқорытпалардың қорытпасын рудотермиялық тəсілмен

жүзеге асырады (үздіксіз жұмыс жасайтын процессінде тотықсыздану пешінде

трансформатордың қуаттылығы 10-115МВА):

А. Шихтаның толассыз тиеуі мен оқтын-оқтын шлак пен қорытпаны шығару.

B. Шихтаның толассыз тиеуі мен толассыз шлак пен қорытпаны шығару.

C. Шихтаның толассыз тиеуі мен ферроқорытпаны шығару.

D. Шихтаның толассыз тиеуі мен қорытпа мен шлакты толассыз шығару.

E. Шихтаның оқтын-оқтын тиеуі мен шлакты толассыз шығару.

11. (Электротермиялық) ферроқорытпалық пештердің тотықсыздануы жұмыс

істегенде доға қай кезде жанады?

А. Электродтар ферроқорытпаларға жай жақындағанда.

B. Электродтар шихтаның жоғары жағында болған кезде.

C. Электродтар ферроқорытпаға жақындағанда.

D. Электродтар жай шлакқа жақындағанда

E. Электродтар қатты шихтаға тиелген кезде.

12. Қысқа шлак пен құйма дегеніміз не?

А. Бұл шлак пен құйманың қатынасы.

B. Бұл құйма мен шлактың қатынасы.

C. Бұл шлак пен шихтаның қатынасы.

D. Бұл шихта мен шлактың қатынасы.

E. Бұл шихта мен құйманың қатынасы.

13. Негізгі шлак дегеніміз не?

А. Бұл негізгі шлактың қышқыл шлакқа қатынасы.

B. Бұл қышқыл шлактың негізгіге қатынасы.

C. Бұл қышқыл і шлактыңжіберілген ферроқорытпа құрамының қатынасы.

D. Бұл қышқыл шлактың шихта құрамына қатынасы.

E. Бұл шлактың қышқыл шлакқа қатынасы.

14. Неге болатқа таза түрінде легірлеуші металдар енгізілмейді, оған

ферроқорытпалар түрінде енгізіледі?

А. Таза металдың бағасы мен тығыздығы құндылығына қарағанда, ферроқорытпаның бағасы мен тығыздығының құндылығы төмен.

B. Таза металдың бағасы мен тығыздығы құндылығына қарағанда, ферроқорытпаның бағасы мен тығыздығының құндылығы жоғары.

C. Таза техникалық металлдың балқу температурасы мен ферроқорытпаның жоғарлау температурасының құндылығын салыстыру.

D. Таза металдың бағасы мен тоқ өткізгіштігіне қарағанда, ферроқорытпаның бағасы мен тығыздығының құндылығы төмен.

15. Жоғары көміртекті ферромарганецті флюсіз шығару дəрежесі мен флюсті алу тəсіліне сəйкестігін көрсет:

А. 95 жəне 90%

B. 60 жəне 75%

C. 60 жəне 80%

D. 70 жəне 80%

E. 80 жəне 90%

16 Тотықсыздану ферроқорытпалық пешінде кристалдық кремнийдің тотықсыздануына сапалы ағаш көмірін қолданады, жəне қоспада мұнайлы кокс қанша рет ағаш көмір мұнайлы кокстың тиісті шамасынан асыру қажет?

А. 4-6 рет

B. 2 рет

C. 3-7 рет

D. 1,5 рет

E. 10 рет

17. Көміртекті феррохром қорытпаларының хромдық кенге қойылатын талаптары көрсетілген:

А. Cr2O3-тің құрамы 47-ден кем емес жəне Cr2O3 пен FeO-ның қатынасы 3-тен кем емес.

B. Cr2O3-тің құрамы 47-ден кем емес жəне Cr2O3 пен FeO-ның қатынасы 3-тен көбірек.

C. Cr2O3-тің құрамы 47-ден кем емес жəне SiO2 7 көбірек емес

D. Cr2O3 құрамы 47%-дан көбірек емес.

E. Cr2O3 құрамы 45%-дан көбірек.

18. Хромдық қорытпаны алу температурасы мына температура бойынша жүргізіледі:

А. 17000С

B. 12000С

C. 10500С

D. 10000С

E. 9000С

19. Ферросмликохромды алу шихтасы мынадан түрады:

А. Ферросилиций, кокс жəне қайта өңделген феррохром.

B. Кварцит, феррохром жəне алюминий.

C. Кварцит, ферросилиций жəне кокс.

D. Ферросилиций, кокс жəне алюминий.

E. Кварцит, қайта өңделген феррохром жəне көміртекті материалдар.

20. Металдық хромды лауына арналған шихта жəне қандай агрегатта балқыту өткізіледі:

А. Хром окисі, алюминий ұнтағы, аммиачный селитрада, балқымалы горнда балқытады.

B. Хром окисі, алюминий ұнтағы, селитра ферроқорытпа пешінде балқытылады.

C. Хром окисі, алюминий ұнтағы,, селитра тазалау пешінде балқытылады.

D. Көміртекті феррохром, алюминилі селитра тазалау пешінде балқытылады.

E. Көміртекті феррохром, алюминилі селитра балқыту горнында балқытылады.

21. Ферротитан алуына арналған шихта түзіледі жəне балқиды:

А. Ильмениттік концентраттан, темір кенінен, алюминиден, əктастан жəне пештен тыс ферросилициден.

B. Ильмениттік концентраттан, темір кенінен, алюминиден, əктастан жəне электродоғалы пештегі ферросилициден.

C. Ильмениттік концентраттан, темір кенінен,, алюминиден, əктастан жəне тазалау пешіндегі ферросилициден.

D. Ильмениттік концентраттан, темір кенінен, алюминиден, əктастан жəне балқу горндегі ферросилициден.

22. Пентоксид ванадиінің салыстырмалық жылуының тотықсыздануы 87,9кДж/г-атм бірдей, ал ванадий оксиді алюминиймен тотықсыздануы 115,5кДж бөлінеді. Балқыту бір қалыпты режимде өту үшін балқу кезінде не істеу керек?

А. Қосымша балластық қоспа қосу.

B. Қорытпаны тоқтатып, содан кейін жалғастыру.

C. Қосымша ванадий пентоксидін енгізу.

D. Қосымша алюминиді енгізу.

E.Шихтаны суыту.

23. Неге ванадий оксидімен алюминийдің тотықсыздануы кремниге қарағанда

маңызды.

А. AI2O3 берік қосылыстары түзіледі

B. SiO2 берік қосылыстары түзіледі

C. AI2O3 жəне СаО берік қосылыстары түзіледі

D. СаО жəне SiO2 берік қосылыстары түзіледі

E. SiO2 берік емес қосылыстары түзіледі.

24. Кендерден феррованадиге дейін ванадиді қайта өңдеп алу неге сəйкес келеді

А. 60-65%

B. 75-80%

C. 80-90%

D. 90-92%

E. 50-60%

25. Қандай техногендік шикізаттан Қазақстанда ферросиликоалюминий өндірісінің

экономикасын ұйымдастыруға болады?

А. Екібастұз бос жынысынан

B. Қарағанды бос жынысынан

C.Шубаркүль бос жынысынан

D. Қазақстандық жылу электр болатының күлінен

E. Шубаркуль көмірінен.

26. Ферровольфрамды алу үшін, қандай тотықсыздандырғыш қолданылады?

А. Бірінші қайтарымды алюминий

B. Бірінші қайтарымды кремний

C. Коксті жаңғақ

D. Екінші қайтарымды алюминий

E. Жаңадан даярланған кремний

27. Ферромолибденді алу үшін қандай тотықсыздандырғыш қолданылады?

А. Алюминий, кремний, ферросиликоалюминий жəне қайтарма кремний мен

құрамында алюминийі бар металдар

B. Алюминий, магний, кремний, темір

C. Көміртек, кремний, магний, темір

D. Көміртек, алюминий, қайтарма металдар

E. Кремний, көміртек,, алюминий, темір.

28. Ферросиликоалюминидің химиялық құрамы?

А. 20% AI; 55-65% Si қалғаны Fe

B. 20% AI; 30-40% Si қалғаны Fe

C. 25% AI; 25% Si қалғаны Fe

D. 50% AI; 25% Si қалғаны __________Fe

E. 45% AI; 45% Si қалғаны Fe

29. Электродтық салмаққа талап көрсетілушілер

А. күлдің 9% көбірек емес 13-19%, ұшатын, t ³650С жұмсарып байланысатын

B. күлдің 9% көбірек емес 13-19% ұшатын, t ³850С жұмсарып байланысатын

C. күлдің 9% көбірек емес 13-19% ұшатын, t ³1200С жұмсарып байланысатын

D. күлдің 9% көбірек емес 13-19% ұшатын, t ³2200С жұмсарып байланысатын

E. күлдің 9% көбірек емес 13-19% ұшатын, t ³2+50С жұмсарып байланысатын

Тестілік сұрақтар жауаптарының кілті:

| 1 | A | 11 | E | 21 | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | B | 12 | A | 22 | D |
| 3 | A | 13 | E | 23 | A |
| 4 | C | 14 | C | 24 | A |
| 5 | D | 15 | B | 25 | A |
| 6 | A | 16 | A | 26 | A |
| 7 | A | 17 | A | 27 | A |
| 8 | E | 18 | A | 28 | A |
| 9 | D | 19 | A | 29 | A |
| 10 | A | 20 | E |  |  |

Глоссарий

Металдар – кристалдық тордағы атом ядроларымен байланыспаған қозғалмалы өткізгіштік электрондардың үлкен санымен себептелген әдеттегідей жағдайларда жоғары электр- және жылуөткізгіштігімен, созымдылығымен, металдық жылтырауымен және басқа да қасиеттермен сипатталатын заттар.

Кендер – құрамындағы бір немесе бірнеше металдардың концентрациялары экономика

жағынан олардың өңдеуін тиімді қылатын табиғи минералды қосылыстар.

Тотықтар– химиялық элементтердің оттегімен қосылыстары.

Сульфидтер – күкірттің металдармен және кейбір метал емес элементтермен химиялық қолсылысы ерімейтін қалдық.

Шлак – әдеттегідей балқыту пештерінде сұйық металдың бетінде орналасқан тотықтардың балқымасы.

Шойындар – бұл көміртегіге қаныққан темір, негізінде құйма металдық бұйымдар өндіру үшін қолданылады.

Болат – бұл легирлеуші қоспалары бар көміртексізденген темір, конструкциялық профильдерді прокаттауға арналған.

Ферроқорытпалар – негізінде бұларға ферромарганец, ферросилиций, феррохром жəне т.б. жатады, болатты легирлеу жəне қышқылдандыру үшін қолданылады.

Флюс – шлак түзіп, оның құрамын реттеу үшін шихтаға енгізілетін материал.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Негізгі əдебиеттер

1. Рысс М.А. Производство ферросплавов – М.: Металлургия, 2001.

2. Дуррер Р.. Фолькерт Г. Металлургия ферросплавов – М.: Металлургия, 2006.

3 Емлин Б.И., Гасик М.И.Справочник. По электротермическим процессам. – М.: Металлургия, 2008.

4. Друинский М.И., Жучков В.И. Получение комплексных ферросплавов из минерального сырья Казахстана – А. «Наука», 2005.

5. Коротича В.И. Металлургия – Екатеринбург, 2001.

6. Воскобойников В.Г. и др. Общая металлургия. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2002.

7. Муканов Д.М. Металлургия Казахстана: состояние, инновационный потенциал, тренд развития – Алматы, 2005.

Қосымша əдебиеттер

1. Смирягин А.П., Смирягина Н.А., Белова А.В. Промышленные цветные металлы и сплавы. – М.: Металлургия, 2004.

2. Рыжонков Д.И. и др. Теория металлургических процессов. – М.: Металлургия, 2009.

3. Поволоцкий Д.Я и др.Электрометаллургия стали и ферросплавов – М.: Металлургия, 2005.

4. Шокобаева Г.Т. Металловедение цветных металлов и сплавов. Методические указания к практическим занятиям. – Алматы: КазНТУ, 2004.

5. Франценюк И.В., Франценюк Л.И. Альбом микроструктур чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004.

Абжанова Асия Салидинқызы

«Ферроқорытпа металлургиясы» пәнінен

практикалық сабаққа арналған әдістемелік нұсқаулық

Редакторы                 А.С.Абжанова

Баспаға қол қойылды  «   »      2020 ж.

Қағаз форматы  60х84 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік  басылым. Көлемі  4.06 б.т.

Таралымы 50  экз.  Тапсырыс №

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті,2020ж.

М Әуезов атындағы ОҚУ Баспа орталығы, Шымкент қ. Тауке-хан даңғылы, 5