Ф. 7.03-18

АСЫЛБЕКОВА Д.Д.,   АҚЫЛОВ Т.Қ.

ЖОҒАРЫ  МОЛЕКУЛАЛЫҚ  ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ.

Оқу құралы

ШЫМКЕНТ, 2021

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН УНИВЕРСИТЕТІ

АСЫЛБЕКОВА Д.Д., АҚЫЛОВ Т.Қ.

ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ  ҚОСЫЛЫСТАР ХИМИЯСЫ.

Оқу құралы

5В060600 – Химия  мамандығының студенттері үшін

ШЫМКЕНТ, 2021

ӘОК (УДК) 544.3

ББК 22.317

Д. Д. Асылбекова, Т. Қ. Ақылов

Жоғары молекулалық  қосылыстар химиясы.  -  оқу құралы - Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, 2021.  132 бет.

«Жоғары молекулалық  қосылыстар химиясы» Химия мамандығының  студенттері оқитын химияның бөлімдері және оның логикалық жалғасы болып табылады. Осы оқу құралының өзге химия оқулықтарынан ерекшелігі мұнда Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы жөнінде ғана кеңінен мағлұматтар беріледі. Сондай-ақ оқу құралында оқырманның санасында жатталатындай тарауларға қатысты негізгі ұғымдар мен анықтамалар берілген. Оқу құралы 5В060600-Химия мамандығының күндізгі және кешкі бөлімдерінде оқитын студенттерге арналған.

Оқу құралы 5В060600-Химия мамандығының күндізгі және кешкі бөлімінде оқитын студенттеріне арналған.

Пікір жазғандар:

т.ғ.д., профессор Жақыпбекова Н.О.- 	М.Әуезов атындағы ОҚУ.

х.ғ.к., доцент  Дауренбеков Қ. Е. – 	Оңтүстік Қазақстан

медициналық академиясы

х.ғ.к., доцент  Дүйсембиев М.К. - 		Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік

педагогикалық университеті

Оқу құралы М.Әуезов атындағы ОҚУ-дың әдістемелік Кеңесінде баспадан шығаруға ұсынылған (Хаттама  №   «      »          2021 ж.)

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  Университеті, 2021 ж.

МАЗМҰНЫ

| Кіріспе........................................................................................................... | 6 |
| --- | --- |
| Жоғары молекулалық қосылыстар туралы ғылымның мәні мен мәселелері..................................................................................................... Жоғары молекулалық қосылыстардың жалпы сипаттамасы ................. | 7 12 |
| Полимерлердің молекулалық массалары.................................................. | 19 |
| Полимерлердің номенклатурасы мен классификациясы......................... | 22 |
| Макромолекуланың конформациялық изомериясы мен конформациясы ........................................................................................... Полимерлердің классификациясы ............................................................ | 28 33 |
| Макромолекулалардың ерітінділердегі тәртібі........................................ | 37 |
| Ионданушы макромолекулалар (полиэлектролиттер)............................. | 44 |
| Полимерлердің фазалық және физикалық күйлері.................................. | 47 |
| Полимерлердің шыны тәрізді күйі............................................................. | 52 |
| Полимерлердің тұтқыраққыш күйі ........................................................... | 57 |
| Кристалдық полимерлер және олардың физика-механикалық касиеттері..................................................................................................... | 65 |
| Полимерлер синтезі. Полимерлеу........................................................... Ионды полимерлену және сополимерлеу............................................... Поликонденсация ..................................................................................... Полимераналогты және ішкімолекулалық түрлендіру ........................... Макромолекулалардың полимерлену дәрежесін жоғарлататын химиялық реакциялар ................................................................................. Макромолекулалардың полимерлену дәрежесін төмендететін химиялық реакциялар ................................................................................. Синтетикалық полимерлер. Карбогомотізбекті полимерлердің өкілдері.............................................. Карбогетеротізбекті полимерлердің өкілдері .......................................... Элементогетеротізбекті полимерлер ........................................................ Жұмысты бағалау критерийлері ............................................................... Ұсынылған әдебиеттер .............................................................................. | 73 80 86 91 95 100 107 111 115 118 120 |

Кіріспе

Полимерлерге ерекше назар аудару, соларға арналған көптеген ғылыми еңбектер, синтездік полимерді өнеркәсіпте өндірудің ауқымды көлемдері олардың таңғажайып физикалық-химиялық қасиеттеріне негізделген. Демек, полимер туралы ғылым химияның, физиканың және механиканың заңдылықтарымен тығыз байланысты. Сондықтан «Полимерлердің физикасы мен химиясы» осы салада жоғары білім беретін мамандықтар үшін негізгі оқу пәндерінің бірі болып саналды. Оқулық «Органикалық заттардың химиялық технологиясы», «Бейорганикалық заттардық химиялық технологиясы», т.б. химиялық-технологиялық мамандықтар студенттеріне арналған. Оқулықта жоғарғы молекулалық қосылыстарды синтездеудің негізгі екі әдісі: полимерлену және поликонденсациялану жан- жақты қарастырылған. Полимерлерді синтездеу механизмі мен реакциялардың кинетикасына баса назар аударылған. Полимерлердің химиялық реакциялары, олардың жіктелуі мен химиялық түрлену мүмкіндіктері, реакциялардыңжүру заңдылықтарымен ерекшеліктері келтірілген. Полимерлердің құрылымы, фазалық және физикалық күйлері, механикалық, жылу физикалық және электрлік қасиеттеріне, адгезиялық құбылыстарға айрықша көңіл бөлінген. Полимерлер ерітінділерінің ерекшеліктері, термодинамикалық сипаты баяндалған. Полимерлерге алуан түрлі қасиет беруде қолданылатын әдістер, атап айтсақ толтыру, пластификациялау, газбен толтыру мәселесі талқыланған. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы полимерлердің физика-химиялық қасиеттерінің теорияларын біріктіре отырып, органикалық химия курсы негізінде қалыптасады. Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы пәні және арнайы практикум бағдарламасы бойынша студенттер полимерлер түсінігімен және соңғы ғылымың жетістіктерімен  танысады.

Осы курсты оқығанда мынадай сұрақтар қарастырылады. Полимер алу, олардың құрамы мен қасиеттерін зерттеу. Жоспарланған бойынша негізінен отыз сағат лекция, отыз сағат лабораториялық семинар жұмыстары жүргізіледі.

Бағдарлама жоғары курс студенттеріне арналған, оларды органикалық, биологиялық, физикалық химияны оқып оқып өткеннен кейін өтеді.

Бұл курстың және арнайы практикумның мақсаты халық шаруашылығында ерекше орны бар, қызық ғылымның саласы болып саналатын пәнмен таныстыру.

Биологиялық және бейорганикалық химиядан және басқа пәндер бойынша білімді тереңдете түсуге көмектеседі.

Жоғарыдағы айтылғанға қоса, лабораториялық жұмыс кезінде полимерлерді синтездеудің  техникасымен танысып, органикалық заттардың құрамымен қасиеттерін зерттеп білуге көмектеседі.

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы туралы бiлiм студенттер үшiн мектепте оқушыларды ғылыми негiзде тәжірибелер жүргiзуде, факультативтiк сабақтар өткiзуге, химия сабақтарын өткiзуге элементорганикалық қосылыстар химиясы негiздерi пәнi туралы бiлiмнiң маңызы зор.

Пәннің мақсаты - Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы – полимерлердің құрамын және оның құрылысын және физика-химиялық қасиеттерін анықтау әдістері туралы ғылым, яғни курстың мақсаты болашақ мамандарды полимерлердің физика-химиялық қасиеттерінің теорияларын талдаулардың әдістерін жүргізе білуге үйрету.

Пәннің міндеттері - Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы тұрмыста, тіршілік барысында кең қолданыс табатын ғылым саласы болғандықтан, оның міндеттеріне мыналарды жатқызуға болады:

- Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы негізгі бөлігі полимерлердің құрамын және оның құрылысын және физика-химиялық қасиеттерін анықтау әдістерін бiлу;

- кәсіпорын, өндіріс орындарында өндірілетін өнімдер, тауарлар мен дүниеліктер құрамына, қасиетіне бақылау-қадағалау жасау;

- полимерлік заттар құрамы мен мөлшерін, құрылымын анықтайтын әдістерді, тәсілдерді жетілдіре отырып, оның дәлдігін арттыру, автоматтандыру.

- әр түрлі орта бойында (су, органикалық еріткіштер, қатты дене) орын алатын химиялық, физикалық өзгерістердің байыбын (механизмін) осы жүйе құрамына қатысты зерттеу;

- әртекті (гетерогенді) және өзара араласпайтын фазаларда өзге бір заттың таралуын, еруін және т.б. қасиеттерін жүйе құрамына сәйкес көрініс беретін тәуелділіктермен байланыстыру;

- зат құрамы мен құрылымына тән бөлшектердің сын-сипатын, қасиеттерін негізге ала отырып, талдаудың жаңа әдістерін тұжырымдау, олардың арасындағы заңдылықтарды ашу.

- кәсіпорын, өндіріс орындарында өндірілетін өнімдер, тауарлар мен дүниеліктер құрамына, қасиетіне бақылау-қадағалау жасау.

ЖОҒАРЫ МОЛЕКУЛАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМНЫҢ МӘНІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ.

1. Жоғары молекулалық қосылыстар атауы төмен молекулалық заттардан айрықшаланатын, молекулалық массасы сирек түрде бірнеше жүзге жететін, молекулалық массасы үлкен заттардан шыққан. Қазіргі уақытта молекулалық массасы 5000 – нан асатын және бірнеше миллионға жететін заттарды ЖМҚ- ға жатқызады. ЖМҚ химиясы молекуласы бірнеше жүз атомдардан тұратын химиялық заттарды зерттейді. ЖМҚ молекулаларын макромолекула деп, ал ЖМҚ химиясын – макромолекула химиясы немесе макромолекулалық химия деп атайды. ЖМҚ –ның негізгі міндеті молекуладағы химиялық байланыстағы атомдар санының көптігінен туындаған ерекшеліктердің жалпы заңдылықтарын, химиялық ұғымдары мен әдістерін оқу болып табылады.

Органикалық жоғары молекулалық қосылыстар тірі табиғаттың негізі болып табылады. Өсімдіктердің құрамына кіретін, маңызды қосылыстар – полисахаридтер, лигнин, ақуыздар, пектиндік заттардың барлығы жоғары молекулалы. Торф, сұр көмір, тас көмірлерде өсімдіктер ұлпаларының геологиялық  өзгерісінің өнімдері – целллоза мен лигнин бар. Жануарлар әлемінің негізі болып жоғары молекулалық қосылыс – ақуыз табылады. Бұлшықеттер, бекіткіш ұлпалар, ми, қан, тері, шаш, жүн жоғары молекулалық  ақуыз заттарды құрайды.

Адамзат өзінің қажеттілігін қанағаттандыру үшін жоғары молекулалы материалдар жасайды және қолданады. ЖМҚ беріктігі жоғары, иілгіш, қатты болатын көптеген құрастырушы материалдардың негізгі құрамды бөлігі болып табылады және мұндай қасиеті жағынан ЖМҚ- мен тек металдар ғана бәсекелесе алады.

2.Табиғи ЖМҚ бұрыннан белгілі екендігіне қарамастан, ЖМҚ химиясы өзіндік ғылым ретінде тек «классикалық» органикалық химия дамудың жоғарғы сатысына жеткеннен кейін,  XX ғасырдың 20 – шы жылдарында ғана дами бастады. Классикалық химия негізінде ЖМҚ қасиеттерін сипаттаудағы алғашқы қадам ЖМҚ – ның кейбір ерітінділерінің қасиеттері коллоидтық жүйенің қасиеттеріне жақын болғандықтан ЖМҚ –ның құрылымдық коллоидтық теориясына әкелді.

ЖМҚ химиясының дамуында К.Мейер мен Г.Марктің мицелл теориясы және Г.Штаудингердің макромолекулалық теориясы зор мәнге ие.

19 ғасырдың аяғында басталған органикалық синтездің дамуы және синтетикалық өнімдер мен мономерлердің көптеген мөлшерін алу әр түрлі ЖМҚ - ны синтездеуге жол ашты. Табиғи және синтетикалық ЖМҚ қасиеттері мен құрылымы жалпыландырылды. Полимерлер мол. массасы он және жүз мыңдық ұзын жіп тәрізді молекулалардан тұратыны көрсетілді. Г.Марк, Е.Гут, В.Кун, П.П.Кобеко, А.ПАлександрова, Я.И.Френкель, В.А.Каргин, С.Банна, С.Н Журковтың жұмыстары негізінде қазіргі заманға сай ЖМҚ құрылымы туралы көзқарас қалыптасты, онда ЖМҚ формасын өзгертуге қабілетті иілгіш жіп тәрізді ұзын молекуладан тұрады делінген. Молекулалар арасындағы байланыс молекулааралық өзара әсерлесудің физикалық күшінен туындайды. Барлық полимерлер физикалық құрылымы бойынша біртекті емес. Кристалданатын полимерлер екіфазалы және кристалды, аморфты ортасы бар. Аморфты полимерлер бір фазалы, бірақ бұл полимерлерде, В.Каргиннің болжауларына сәйкес, реттілік ортасы бар (қорап деп аталатын).

3. Мономерлік буын деп аталатын белгілі құрамда қайталанып отыратын буындардан құрылған макромолекулалардың қосылысы полимер деп аталады. Бірдей мономерлерден құрылған ЖМҚ гомополимерлер деп аталады. Тізбегі әртүрлі звенолардан тұратын полимерлік қосылыстар сополимер немесе аралас полимер деп аталады.

«Жоғары Молекулалық Қосылыстар» терминін оның молекулалық массасының үлкендігін көрсету үшін қолданады, бірақ молекулалық массасы үлкен жай органикалық заттарды мысалы, гемин, хлороформ, каротинді полимер деп атауға болмайды, олар полимер болып саналмайды. ЖМҚ – ның ТМҚ – дан негізгі айырмашылықтары:

| ЖМҚ | ТМҚ |
| --- | --- |
| Жоғарғы м.м.( молекулалық масса) > 500 у.е. | 1. Төмен м.м. |
| Айдалмайды, сирек қайта кристалданады, жоғары температурада деполимерленеді. | 2. Айдалады, қайта кристалданады. |
| Молекуланың өте үлкен көлеміне байланысты м.м – нің орташа мәні – м бар. | 3. Тұрақты М.М. бар |
| Ерітінділері тұтқыр, тіпті қатты сұйылтқанда, ісіну болады. | 4. Ерітінділері шынайы, концентрленген, тұтқыр емес. |
| Еріткішті алып тастағанда пленкаға немесе талшыққа айналады. | 5. Еріткішті алып тастағанда кристалданады. |
| 2 агрегаттық күйі бар: Сұйық және қатты зат | 6. 3 агрегаттық күйі бар: бу, сұйық, қатты зат. |

ЖМҚ – ның басты айырмашылықтарының бірі, олардың полидисперстілігі, яғни полимерді құрайтын мономерлік бірліктердің саны бірдей емес. Бір фракцияда полимерлік тізбек 80, 180, 200 және т.б. звенолардан тұруы мүмкін.

Жоғары молекулалық қосылыстардың жалпы сипаттамасы

Жоғары молекулалық қосылыстар немесе полимерлер деп молекулалары жүздеген немесе мыңдаған көміртегі атомдарынан, соған сәйкес молекулалық массалары мыңдаған, тіпті миллиондаған массаның атомдық бірлігіне тең болатын және өзіне тән бірқатар қасиеттері бар қосылыстарды атайды. Полимерлердің атомдары бір-бірімен химиялық байланыс арқылы қосылады.

Полимерлер табиғи, синтетикалық және жасанды болып бөлінеді. Полимерлер табиғатта кеңінен таралған. Өсімдік және жануарлар ағзаларының құрамына жоғары молекулалы қосылыстар: целлюлоза, ақуыз, крахмал, нуклеин қышқылдары кіреді.

Табиғи полимерлерге мыналар жатады:

| амилоза | лигнин | целлюлоза | кониферил спирті |
| --- | --- | --- | --- |

Жасанды полимерлерге (талшықтарға) табиғи полимерлердің ксантогенат, целлюлоза нитраты, ацетатының қайта өңделуі нәтижесінде түзілген полимерлер жатады:

| ксантогенат | целлюлоза нитраты | целлюлоза ацетаты |
| --- | --- | --- |

Синтетикалық полимерлерге мономерлерден жасанды жолмен алынатын полиаминдер, полиэтилен, полистирол, синтетикалық талшықтар және т.б. жатады.

| полиэтилен | полипропилен | полистирол | капрон |
| --- | --- | --- | --- |

Ең қарапайым органикалық полимер – полиэтилен, ол этиленнің полимеризациялануынан түзіледі. Бастапқы зат этилен – мономер деп, ал мономердің n молекуласы қосылса, полимер түзіледі («поли» – көп деген сөз).

nН2С=СН2 → [−CH2−CH2−]n

Мономерлердің негізгі бөлігінен тұратын топтар буындар деп, ал буындардан құралған үлкен молекула – макромолекула деп аталады. Макромолекуланың құрамына кіретін буындар саны жоғары молекулалық қосылыстардың полимерлену дәрежесін көрсетеді, оны Р әріпімен белгілейді.

Полимерлену дәрежесі (Р) жоғары молекулалық қосылыстың молекулалық массасымен (Мn) мынандай қатынаста болады:

Р = Мn / m

мұнда, m – буынның молекулалық массасы.

Химиялық табиғатына байланысты полимерлер органикалық, бейорганикалық және элемент органикалық болып бөлінеді.

|  |  | − SiR2 – О – |
| --- | --- | --- |
| Органикалық полимер Полипропилен | Бейорганикалық полимер Поликремний қышқылы | Элементоорганикалық полимер Полисилоксан |

Полимерлердің төмен молекулалық қосылыстармен салыстырғанда бірқатар ерекше қасиеттері бар. Атап айтқанда, полимерлер ұшқыш зат емес, ерудің алдында ісінеді, макромолекула ерітінділерінің тұтқырлығы өте жоғары, полимерлер иілгіш күйде бола алады.

Макромолекула тізбектерінің құрылымына байланысты полимерлер: сызықты, тармақталған, торланған (үш өлшемді) болады. Егер әрбір элементар буынды А деп белгілесек, онда сызықты құрылымды макромолекуланың түрі мынандай болады:

...− А− А − А – А − ...

Бұл жағдайда элементар буын тек екі көрші буынмен байланысады.

Егер макромолекуланың негізгі тізбегінде қосалқы тізбек болса, онда мұндай құрылымды полимерлер тармақталған болады.

Тармақталған полимерлерде кейбір буындар үш көрші буындармен байланысқан. Торланған құрылымды полимерлерде ұзын тізбекті макромолекулалар бір-бірімен көлденең байланыстар арқылы қосылып, торлар түзеді. Мысалы:

Негізгі тізбектің құрамына қарай полимерлік молекулалар екіге бөлінеді: гомотізбекті және гетеротізбекті.

Гомотізбекті деп макромолекуласының негізгі тізбегі бірдей атомдардан құралған полимерлерді атайды. Егер ол көміртек атомдарынан тұрса, онда мұндай полимерлер карботізбекті деп аталады. Мысалы, полиэтилен, полипропилен.

| полипропилен | полистирол | полиэтилен |
| --- | --- | --- |

Негізгі тізбегі әр түрлі атомдардан құралған полимерлер гетеротізбекті деп аталады. Мысалы, жай полиэфирлер, полиамдтер.

| полиэтиленоксид | политетраметиленоксид | полисилоксан |
| --- | --- | --- |

Буындары мен орынбасарлары кеңістікте орналасуы бойынша полимерлер изотактикалық, синдиотактикалық және атактикалық деп бөлінеді. Изотактикалық полимерлердің жазық ирек конформациясындағы бір типті орынбасарлар негізгі тізбек жататын жазықтықтың бір жағында орналасады. Синдиотактикалық полимерлердің жазық ирек конформациясындағы бір типті орынбасарлар негізгі тізбек жататын жазықтықтың жан-жағына кезек-кезек орналасады. Егер полимер тізбегінде орынбасарлардың орналасуында ешқандай заңдылық болмаса, онда атактикалық полимер болады.

| Изотактикалық п олистирол | Синдиотактикалық полиакрилонитрил | Атактикалық полиакролеин |
| --- | --- | --- |

Полимерлерді алу әдістері

Полимерлерді әдетте полимеризация және поликонденсация реакцияларының негізінде алады.

Полимеризация деп төмен молекулалы заттардың (мономерлердің) қосылып, жоғары молекулалы қосылыстарды түзу реакциясын атайды.

Полимеризация реакциясы жалпы түрде былай жазылады:

nM → (−M−)n

Реакция нәтижесінде қосалқы заттар бөлінбейді, ал алынған полимердің құрамы мономерге сәйкес келеді.

Полимеризация реакциясына мономер ретінде қос немесе үш байланысты қосылыстар:

немесе циклді тобы бар қосылыстар қолданылады.

Полимеризация процесі кезінде мономерлерде қос байланыстар үзіліп немесе циклдер ашылып, топтар арасында химиялық байланыстардың пайда болуынан макромолекулалар түзіледі. Өндірілетін барлық полимердің ¾ бөлігі полимеризация әдісі арқылы алынады.

Поликонденсация деп қосымша заттар бөле жүретін төмен молекулалы қосылыстардан жоғары молекулалы қосылыстардың түзілу реакциясын айтады.

Поликонденсация әдісі бойынша полимер алу үшін әр түрлі химиялық реакциялар қолданылады. Олар: этерификациялау, аминдеу, ароматикалық орынбасу және т.б.

Поликонденсация екі функционалдық топтардың әрекеттесуінен жүреді.

Жалпы түрдегі теңдеуі:

n(a − A − a) + n(b − B – b) → a − [−AB−]n – b + (2n-1) ab

Мұндағы: а – А − а, b − B – b бастапқы мономерлер, а және b –функционалдық топтар, аb – бөлінетін қосымша зат.

Поликонденсация реакциясын балқымада, ерітіндіде немесе екі фазаның бөліну шекарасында жүргізіледі. Барлық шығарылатын полимердің 1/4 бөлігі поликонденсация әдісімен алынады.

Поликонденсация реакциясында тізбек біртіндеп өседі: алғашында бастапқы мономерлер бір-бірімен, содан кейін түзілген қосылыстар жеке- жеке сол мономерлердің молекулаларымен әрекеттесіп, нәтижесінде жоғары молекулалы қосылыс түзіледі. Мысалы: фенол-формальдегид шайларының негізінде алынатын пластмассалар сатылы поликонденсация реакциясы арқылы синтезделінеді.

ПОЛИМЕРЛЕР ТУРАЛЫ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

Негізгі ұғымдар және полимерлер туралы ғылым.

Жоғары молекулалық қосылыстар табиғи немесе синтетикалық болуы мүмкін. Табиғи түрлеріне ақуыздар, полисахаридтер, табиғи шайырлар, каучук және т.б. жатса, синтетикалық полимерлерге полиэтилен, полистирол, полиамидтер, фенолды шайырлар және сол сияқты қосылыстар кіреді.

Үлкен молекулалық массасыжәне өзіне тән бірқатар қасиеттері бар қосылыстарды жоғары молекулалық қосылыстар немесе полимерлер деп атайды.

Ең қарапайым органикалық полимер – полиэтилен, ол этиленнің полимерленуінен түзіледі. Этиленнің екі молекуласы қосылып, бутилен молекуласын құрайды:

CH2=CH2 + CH2= CH2 → CH3 - CH2 - CH=CH2

Алғашқы зат этилен мономер деп, ал түзілген бутилен димер деп аталады. Этиленнің үш молекуласы қосылса - тример, төртеуі қосылса – тетрамержәне т.б. болады. Ал егер мономердің n молекуласы қосылса, онда полимер түзіледі («поли» - көп деген сөз).

n CH2= CH2 → [ - CH2 - CH2 -] n

Көп рет қайталанатын мономерлерден немесе мономерлердің негізгі бөлігінен тұратын топтар буындар деп, ал буындардан құралған үлкен молекула макромолекула деп аталады. Полимерлік тізбектің соңында тұратын топтар соңғы топтар деп аталады. Макромолекуланың құрамына кіретін буындар саны жоғары молекулалық қосылыстардың полимерлену дәрежесін көрсетеді. Ол P әрпімен өрнектеледі. Полимерлену дәрежесі полимердің молекулалық массасымен Мn төмендегідей байланыста:

P = Mn / m

мұндағы m - буынның молекулалық массасы.

Молекулалық массасы 500-5000 аралығындағы қосылыстарды олигомерлер деп атайды.

Бірдей мономерлерден құралған полимерлер гомополимерлер деп, ал тізбегінде бірнеше түрлі мономерлік буындар бар полимерлік қосылыстар – сополимерлер деп аталады.

Табиғи полимерлер ежелгі заманнан белгілі. Жер бетінде тіршіліктің пайда болуы полимер ақуызға тікелей байланысты. Бүкіл адам ағзасы ақуыздан тұратындықтан табиғат пен полимерлердің арасындағы байланыс миллиард жылға созылады.

Алғаш рет «полимер» деген терминді 1833 жылы швед ғалымы Берцелиус енгізген. Бірінші полимер поливинилхлоридті 1833 жылы Реньо, ал полистиролды 1839 жылы Симон алды. Әйгілі фенол- формальдегид шайырын неміс ғалымы Байер 1872 жылы синтездеді. Өнеркәсіпте алғаш рет фенол-формальдегид шайырын 1909 жылы бельгиялық ғалым Л. Бакеланд, ал целлофанды 1912 жылы Ж. Брандбургер алды.

Жоғары молекулалық қосылыстар туралы жүйелі түрдегі түсініктерді алғаш рет неміс ғалымы Г. Штаудингер (1920) ұсынды. Ол «полимер», «полимерлену» терминдерінің түсінігін қазіргі заманғы мағынасында тұжырымдады.

Осыдан бастап полимер ғылымында көптегенжаңалықтар ашылды және полимерлерді синтездеу, қасиеттерін зерттеу күрт өсті.

Лебедевтің синтетикалық каучукты (1933), Карозерстің полиамидті алу жолындағы еңбектері өте құнды болды. 1955 жылы К. Циглер мен Д. Натта ашқан стереоретті полимердің алынуы полимерлер химиясы саласындағы елеулі жаңалықтар болып саналынады.

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы ғылымының өркендеуіне үлес қосқан көрнекті ғалымдар: Г. Штаудингер, У. Карозерс, Г. Марк, П. Флори, В. Кун, С. Лебедев, В. Каргин, В. Коршак, С.Р. Рафиков және т.б.

Қазіргі кезде жоғары молекулалық қосылыстар дамудың ең жоғары шебінде. Көптеген жаңа қасиеттері бар сан алуан полимерлер синтезделіп, өндіріске енгізіліп, нақты қолданыс табуда.

ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ ТӨМЕН МОЛЕКУЛАЛЫҚ ҚОСЫЛЫСТАРДАН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Полимерлердің төмен молекулалық қосылыстармен салыстыр- ғанда бірқатар ерекше қасиеттері бар:

1.	Полимерлердің молекулалық массасы үлкен және макро- молекула тізбекті құрылымды, яғни макромолекуланың ұзындығы оның көлденең мөлшерімен салыстырғанда бірнеше есе үлкен.

2.	Полимерлер полидисперсті немесе полимолекулалы, яғни бір полимер ұзындықтары әртүрлі макромолекулалардан тұрады немесе буындар саны әртүрлі болады. Макромолекуланың ұзындықтары әртүрлі болса, олардың молекулалық массасы да әртүрлі. Сондықтан молекулалық масса полимерлер үшін тұрақты шама емес.

3.	Полимерлер тек қатты және сұйық күйде болады, оларды газ күйіне көшіру мүмкін емес.

4.	Полимерлер еру алдында ісінеді. Төмен молекулалық заттардан өзгеше қасиеті ерудің алғашқы сатысында біржақты диффузия болады, яғни еріткіш молекулалары полимер молекуласына енеді. Соның салдарынан полимер молекулалары бірнеше есе үлкейеді, тек содан кейін ғана ол ериді. Ал кейбір полимерлер мүлдем ерімейді, тек ісінеді.

5.	Ерітіндіден еріткішті айдап шыққанда, полимер кристалл түрінде бөлінбейді, қабыршақ (пленка) түзеді.

6.	Полимерлер ерітінділерінің тұтқырлығы өте жоғары.

7.	Қайтымды деформациялық қасиет тек полимерлерге тән, оны жоғары эластикалық қасиет дейді. Мұндай қасиеттер каучук пен резеңкеде анық байқалады.

8.	Полимерлердің химиялық реакцияларының төмен молекулалық қосылыстардың химиялық реакцияларынан өзгеше ерекшеліктері бар. Ол ерекшеліктер полимердің тізбекті құрылысына тікелей байланысты. Соның әсерінен реакция жылдамдықтарының кемуі немесе артуы, қосалқы реакциялардың жүруі ықтимал.

Жоғарыда келтірілген ерекшеліктер жоғары және төмен молекула- лық қосылыстардың қасиеттерінде елеулі айырмашылықтар барын көрсетеді және полимерлердің ерекше күйдегі заттар екенін дәлелдейді.

ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ МОЛЕКУЛАЛЫҚ МАССАЛАРЫ

1. Кез келген полимер молекулалық массасының шамасына біртекті емес немесе полимолекулалы. Полимердің М.М. анықтау үшін M = mP теңдеуі қолданылады, мұндағы m – элементарлы звеноның молекулалық массасы, Р – полимерлену дәрежесі немесе полидисперстілік – тізбектегі звено саны полимерлену дәрежесі деп аталады. Полимерлер әртүрлі молекулалық массадағы макромолекула қоспасынан тұратындықтан, оларды М.М.- ның орташа мәндерімен сипаттайды. Ортасаңдық, орташамассалық, орташаседиментациялық және басқа да М.М. анықтау әдістері бар.

Mn–орташасаңдық молекулалық масса  полимердің жалпы массасының макромолекуланың жалпы санына қатынасымен анықталады:

,

немесе

,

мұндағы ni – саң мәні, Fni – Mi молекулалық массалы макромолекуланың сандық үлесі. Тәжірибеде Мn осмометрия, криоскопия,  эбулиоскопия әдісімен анықтайды және макромолекуланың соңғы топтарды анықтау әдісімен анықтайды.

Орташа массалық М.М. –  немесе  – қоспадағы әрбір фракцияның массалық үлесін есептейді:

,

немесе

,

мұндағы qi=niMi – масса, ал Fωi – Mi молекулалық массалы макромолекулалардың массалық үлесі. Тәжірибеде  – жарықшашырау әдісімен анықтайды.

2. ММТ қисығы бойынша полимердің алыну механизмін анықтайды. ММТ негізгі сипаттамасы шыңның орналасуы және қисықтың ені болып табылады. ММТ құрастырғанда ордината осінде фракция үлесін, ал абсцисса осінде полимердің ММ енгізеді. ММТ негізгі сипаты қисықтың шыңңың биіктігі және қисықтың ені болады. Қисық ені жалпақ болған сайын, соғұрлым полимер полимолекулярлы.

1 сурет. Молекулалық массалық таралудың интегральды және дифференциальды қисықтары

3. Полимергомологтар қоспасын молекулалық массасына қарай іріктеп, бөлуді фракциялау дейді. Фракциялауды препаративтік және аналитикалық әдістермен жүргізеді. Препаративтік әдісте полимерді алдымен молекулалық массасының өзгеруіне қарай әртүрлі фракцияларға бөліп алып, қажетті қасиеттерін қарастырады. Аналитикалық әдісте молекулалық массалық таралу полимерлерді жеке фракцияларға бөліп жатпай, оның белгілі бір қасиеттерінің молекулалық массасына тәуелділігіне сүйене отырып алынады. Препаративтік әдістің үш тәсілін ажыратады: еріту, тұндыру және температураны өзгерту арқылы фракциялау. Фракциялап еріту әдісінде полимерді еріту қасиеті біртіндеп өсіп тұратын сұйықтармен өндейді. Бөлшектеп не жүйелеп тұндыру әдісінде полимерді алдымен қолайлы еріткішке ерітеді, содан кейін белгілі бір әдіспен тұндырады.

Полимерлердің төмен молекулалық қосылыстардан ерекшеліктері

Полимерлердің төмен молекулалық қосылыстармен салыстырғанда бірқатар ерекше қасиеттері бар:

1. Полимерлердің молекулалық массасы үлкен және макромолекула тізбекті құрылымды, яғни макромолекуланың ұзындығы оның көлденең мөлшерімен салыстырғанда бірнеше есе үлкен.

2. Полимерлер полидисперсті немесе полимолекулалы, яғни бір полимер ұзындықтары әртүрлі макромолекулалардан тұрады немесе буындар саны әртүрлі болады. Макромолекуланың ұзындықтары әртүрлі болса, олардың молекулалық массасы да әртүрлі. Сондықтан молекулалық масса полимерлер үшін тұрақты шама емес.

3. Полимерлер тек қатты және сұйық күйде болады, оларды газ күйіне көшіру мүмкін емес.

4. Полимерлер еру алдында ісінеді. Төмен молекулалық заттардан өзгеше қасиеті ерудің алғашқы сатысында біржақты диффузия болады, яғни еріткіш молекулалары полимер молекуласына енеді. Соның салдарынан полимер молекулалары бірнеше есе үлкейеді, тек содан кейін ғана ол ериді. Ал кейбір полимерлер мүлдем ерімейді, тек ісінеді. 5. Ерітіндіден еріткішті айдап шыққанда, полимер кристалл түрінде бөлінбейді, қабыршақ (пленка) түзеді.

6. Полимерлер ерітінділерінің тұтқырлығы өте жоғары.

7. Қайтымды деформациялық қасиет тек полимерлерге тән, оны жоғары эластикалық қасиет дейді. Мұндай қасиеттер каучук пен резеңкеде анық байқалады.

8. Полимерлердің химиялық реакцияларының төмен молекулалық қосылыстардың химиялық реакцияларынан өзгеше ерекшеліктері бар. Ол ерекшеліктер полимердің тізбекті құрылысына тікелей байланысты. Соның әсерінен реакция жылдамдықтарының кемуі немесе артуы, қосалқы реакциялардың жүруі ықтимал. Жоғарыда келтірілген ерекшеліктержоғары және төмен молекулалық қосылыстардың қасиеттерінде елеулі айырмашылықтар барын көрсетеді және полимерлердің ерекше күйдегі заттар екенін дәлелдейді.

ПОЛИМЕРЛЕРДІҢ НОМЕНКЛАТУРАСЫ МЕН КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Заттардың қасиеттерін, зерттеулерді оңайлату үшін қосылыстарды әртүрлі топтарға бөледі.

Шығу тегіне байланысты полимерлер табиғи, синтетикалық және жасанды болып бөлінеді.

Синтетикалық полимерлерді төмен молекулалық заттарды, мономерлерді синтездеу арқылы алады. Жасанды полимерлерді табиғи полимерлерді химиялық өңдеу арқылы алады. Мысалы, целлюлозаның азот қышқылды эфирлері былай алынады:

[(C6 H10O5)]n	 [C6H7O2 (OH)3]n   + 3nHNO3

  - [C6H7O2 (OH)2 ONO2]n   + n H2O

  - [C6H7O2 (OH) (ONO2)2]n + 2n H2O

  - [C6H7O2 (ONO2)3]n + 3n H2O

Полимерлердің классификациясы

Заттардың қасиеттерін, зерттеулерді оңайлату үшін қосылыстарды әртүрлі топтарға бөледі.

Шығу тегіне байланысты полимерлер табиғи, синтетикалық және жасанды болып бөлінеді.

Синтетикалық полимерлерді төмен молекулалық заттарды, мономерлерді синтездеу арқылы алады. Жасанды полимерлерді табиғи полимерлерді химиялық өңдеу арқылы алады. Мысалы, целлюлозаның азот қышқылды эфирлері былай алынады:

[(C6H10O5)]n  → [C6H7O2 (OH)3]n + 3nHNO3→

1) [C6H7O2 (OH)2 ONO2]n + n H2O

2) [C6H7O2 (OH) (ONO2)2]n + 2n H2O

3) [C6H7O2 (ONO2)3]n + 3n H2O

Негізгі тізбектің құрамына қарай полимерлік молекулалар екіге бөлінеді: гомотізбекті және гетеротізбекті.

Гомотізбекті деп макромолекуласының негізгі тізбегі бірдей атомдардан құралған полимерлерді атайды. Егер ол көміртек атомдарынан тұрса, онда мұндай полимерлер карботізбекті деп аталады.

Мысалы:

H     H      H     H

|       |        |       |

полиэтилен        ~ C — C — C — C ~

|       |       |        |

H     H     H      H

полипропилен

H     H      H     H

|       |        |       |

~ C — C — C — C ~

|       |       |        |

H     СH3  H     СH3

Егер молекуланың негізгі тізбегі кремний атомдарынан тұрса, онда полимер кремнийтізбекті болады:

CH3    CH3   CH3  CH3

|         |         |        |

~  Si — Si — Si — Si ~

|        |        |         |

CH3   CH3   CH3  CH3

Негізгі тізбегі әртүрлі атомдардан құралған полимерлер гетеротізбекті деп аталады. Гетеротізбекті полимерлерге жай полиэфирлер, мысалы, полиэтиленгликоль және полиамидтер жатады:

H     H               H     H

|       |                  |        |

~ C — C — O — C — C ~

|        |                 |        |

H      H               H      H

O       	          H 	O                     H 	    O 	   		H

||                        |         ||    		      |        || 	    		  |

~ C — (CH2)5 — N — C — (CH2)5 — N — C — (CH2)5 — N ~

Макромолекула тізбектерінің құрылымына байланысты полимерлер үш топқа бөлінеді: сызықты, тармақталған және торланған.

Cызықты полимерлер (а)

сызықты

сатылы					спирополимерлер

Тармақталған полимерлер (б)

Торланған полимерлер (в)

сирек торланған               жазықтықта	                    кеңістікте

1-сурет. Әртүрлі макромолекулалардың сызбанұсқасы: а - сызықтық; б – тармақталған; в - торланған

Ассимметрия дәрежесі өте жоғары ұзын тізбекті макромолекулалар сызықты полимерлер деп аталды. Мысал ретінде поливинил спиртін келтіруге болады

~ CH2 - CH - CH2 - CH - CH2 - CH ~

|                     |                 |

OH              OH            OH

Негізгі тізбектен жан-жағына таралған тармақтары бар макромолекулалар тармақталған полимерлер деп аталады. Олардың тармақтарының саны мен ұзындығы өте кең аралықта өзгеруі мүмкін. Тармақталған бөлікті қосалқы тізбек деп те атайды. Мысалы, жоғары қысымдық полиэтилен молекуласын мына сызбанұсқа түрінде көрсетуге болады:

|

CH2

|

CH2

|

~ CH2 — CH2 — CH2 — CH — CH2 — CH — CH2 — CH2~

|

негізгі тізбек                   CH2

|

CH2

|

— CH2қосалқы (бүйір) тізбек

Ұзын тізбекті макромолекулалар бір-бірімен көлденең байланыстармен қосылса, торланған немесе кеңістіктік полимерлер түзіледі. Мұндай полимерлік материалдарға, мысал ретінде алмазды, фенолформальдегид шайырын, резеңкені, төменде көрсетілген формулаға сәйкес Na – бутадиенді каучукты атауға болады:

| 				|

- CH2 - CH - CH - CH2 - CH2 - CH - CH - CH2 ~

| 				      |

S 				      S

|				      |

- CH2 - CH - CH - CH2 - CH2– CH - CH - CH2 ~

|				     |

Қыздырғанда байқалатын өзгерістеріне байланысты полимерлік материалдар термопластаржәне термореактивті немесе реактопласты болып бөлінеді.

Термопласты полимерлердің қасиеттері қыздырған кезде ақырындап өзгеріп, белгілі бір температураға жеткенде тұтқыраққыш күйге ауысады. Олардың балқуы негізінен молекулааралық күштер әрекетінің азаюынан және молекуланың кинетикалық энергиясының артуынан болады. Сұйық термопласты полимерлерді суытқанда, кері өзгеріс байқалады, полимер сұйық қалпынан қатты зат күйіне ауысады. Осындай өзгерістер кезінде полимерлердің химиялық табиғаты өзгермейтін болғандықтан, балқыту және салқындату үдерістерін бірнеше рет қайталауға болады.

Термопласты полимерлерге полиэтилен, полистирол, поликапролактам және т.б. жатады.

Фенолальдегидті, карбамидальдегидті және басқа шайырлар өзгеше қасиет көрсетеді. Функционалды топтары немесе қанықпаған байланыстары болғандықтан оларды қыздырғанда сызықты макромолекулалар арасында химиялық байланыстар пайда болып, торланған құрылымды полимерлер түзіледі. Мұндай полимерлер қыздырғанда да, артынша суытқанда да өздерінің қасиеттерін бастапқы қалпына келтіре алмайды. Сондықтан оларды термореактивті полимерлер деп атайды.

Химиялық табиғатына байланысты полимерлер органикалық, бейорганикалық және элементорганикалық болып бөлінеді. Органикалық полимерлерге көміртектен, сутектен, оттектен және азоттан тұратын көптеген қосылыстар кіреді. Бейорганикалық полимерлердің молекуласы кремний, алюминий, стронций және басқа элементтердің атомдарынан құрылған.

Элементорганикалық полимерлер екі түрлі бола алады: негізгі полимерлік тізбектің табиғаты бейорганикалық боладыда, ал қосалқы тармақтары органикалық болады немесе керісінше.

Полимер тізбектері блок деп аталатын әртүрлі полимерлердің қысқа тізбектерінен құралуы мүмкін. Мысалы, (егер мономер молекуласының біреуін А әрпімен, ал екіншісін В әрпімен белгілесек):

--А — А — А — А — А — В — В — В — В — В —

Мұндай полимерлерді блок-сополимерлер деп атайды.

Негізгі тізбек тек қана А мономерден, ал қапталынан тараған бүйір тізбектер В мономерінен тұратын макромолекулалық құрылымдар болуы мүмкін:

В

|

В

|

--  А — А — А — А — А — А — А — А — А — А — А —

| 	                              |

В                                 В

|                                   |

В 				В

| 				|

Мұндай полимерлерді жалғанған сополимерлер (графт-сополимерлер) дейді.

Полимердің бірнеше классификациясы бар. Олар бір бірін толтырады. Шығу тегіне байланысты полимерлер табиғи, синтетикалық және жасанды болып бөлінеді. Табиғи полимерлер табиғатта дайын түрде кездеседі. Табиғи полимерлерге полисахаридтер, белоктар, нуклеин қышқылдары, каучук, пектиндер, аминқышқылдар жатады. Жасанды полимерлерді химиялық өндеу арқылы алады. Оларға целлюлозаның ксантогенаті, нитраті, ацетаті жатады.  Синтетикалық полимерлерді, төмен молекулалық заттарды мономерлерді синтездеу арқылы алады.

Бірдей мономерлерден құралған полимерлер – гомополимерлер деп, ал тізбегінде бірнеше типті мономерлік буындар бар полимерлік қосылыстар сополимерлер деп аталады. Сополимерлер буындардың орналасуына байланысты бөлінеді: а) статистикалық – мономер буындары тізбекте кездейсоқ орналасқан; б) кезектесетін – тізбекте буындар кезектесіп орналасқан; в) блок (блок-сополимерлер) – сызықты макромолекулалары құрылысы және құрамы бойынша әртүрлі кезектесіп орналасқан блоктардан тұрады.

Полимерлердің химиялық құрамы бойынша классификациясы

А. Органикалық полимерлер.

1. Гомотізбекті полимерлер.

Қаныққан көмірсутектер

| 1 | Полиэтилен (полиметилен) – (ПЭх) | (- CH2 – CH2-)n |
| --- | --- | --- |

Қаныққан көмірсутектердің галогентуындылары.

| 2 | Поливинилхлорид - ПВХ | (-CH2-CHCl-)n |
| --- | --- | --- |

Спирттер және олардың эфирлері

| 3 | Поливинил спирті - ПВС | (-CH2-CH(OH-)n |
| --- | --- | --- |

Ацетальдар

| 4 | Поливинилформаль | (-CH2-CH-CH2-CH-)n О - CH2-O |
| --- | --- | --- |

Альдегидтер

| 5 | Полиакролеин | (-CH2-CH-)n CHO |
| --- | --- | --- |

Аминдер

| 6 | Поливиниламин | (-CH2-CH(NH2)-)n |
| --- | --- | --- |

Қышқылдар және олардың туындылары

| 7 | Полиакрил қышқылы - ПАК | (-CH2-CH-)n COOH |
| --- | --- | --- |

Қанықпаған көмірсутектер мен олардың туындылары

| 8 | 1,4-полибутадиен | (-СН2-CН=CH-CH2-)n |
| --- | --- | --- |

Қанықпаған көмірсутектердің галогентуындалары

| 9 | Полихлоропрен | (-CH2-CCl =CH-CH2-)n |
| --- | --- | --- |

Ароматикалық көмірсутектер

| 10 | Полиалкилфенилен |  |
| --- | --- | --- |

Қосарланған байланыстары бар полимерлер

| 11 | Полиацетилен (поливинилем) | (- CH = CH-)n |
| --- | --- | --- |

П. Гетеротізбекті полимерлер

Оттегісі бар полимерлер

| 13 | Полиэтиленоксид (R=R’=H) және оның туындылар | (-CH2-CRR’-O-)n |
| --- | --- | --- |

Азоты бар полимерлер

| 14 | Полигексаметиленадипинамид(полиамид-6,6) | (-NH-(CH2)6-NHCO-(CH2)4-CO-)n |
| --- | --- | --- |

Күкірті бар полимерлер

| 15 | Полиалкиленсульфид | (-(CH2)x-S-)n |
| --- | --- | --- |

Б. Элементоорганикалық  полимерлер

| 16 | Полидиметилсилоксан | (-Si(CH3)2-O-)n |
| --- | --- | --- |

2. Полимерлерді атау үшін макромолекулада мономер буының бөліп алып, оның құрылысы бойынша мономердің атауына поли деген сөзді қосады. Мысалы акрил қышқылы мономер болса, полимерді полиакрил қышқылы деп атайды. Симметриялық мономерлерден (СH2=CH2, CF2=CF2) алынған полимерлерді атау үшін, мономердің атауына "поли" деген сөзді қосады.

Полимерлердің номенклатурасы

Номенклатура полимерлердің аталу ережесін және түзілу принциптерін қамтамасыз етеді. Оған мынадай екі міндет жүктеледі: полимерлердің атауы бойынша химиялық құрылымын анықтауға және көбірек таралған полимерлерді оңай танып білуге мүмкіндік жасайды. Бірақ, жалғыз номенклатураның бұл талаптардың барлығына мүмкіндігі жетпейді, сол себептен қазіргі кезде бірнеше номенклатураның түрі бар.

Тривиалды номенклатура.

Тривиалды номенклатура көптеген мамандардың арасында кеңінен қолданылады. Мысал ретінде көпшілікке белгілі тефлонды келтірейік, бұлай деп политетрафторэтиленді атайды. Фенопласт, аминопласт, поликарбонат сияқты белгілі атаулар полимерлердің химиялық құрылымы туралы мағлұмат бермейді.

Рационалды номенклатура.

Рационалды номенклатура полимерлену әдісімен алынған полимерлерде жиі қолданылады. Мономер алдына «поли» деген сөз қосылады. Егер мономер бірнеше сөзден тұрса, ол жақшаға алынады:

nCH2 = CH → [-CH2 — CH-]n

|                           |

C6 H5                              C6 H5

стирол             полистирол

nCH2 =CH 	→  	[-CH2 — CH-]n

|                                          |

Cl                                        Cl

винилхлорид	 	поливинилхлорид

Полимерлердің атауы гипотетикалық мономерлерден пайда болуы мүмкін. Мысалы, поливинил спирті винил спирті бойынша аталады. Винил спирті тұрақсыз, сондықтан ол ацетальдегид түрінде болады. Поливинил спиртін поливинилацетатты гидролиздеу арқылы алады:

[- СН2 – СН - ] n + nН2О     [- СН2 – СН - ] n + nСН3СООН

|                     		         |

ОСОСН3                                               ОН

поливинилацетат 		поливинил спирті

Егер бір полимер әртүрлі мономерлерден алынса, олардың атауларында екіжақтылық болады. Бұл, әсіресе, полиэфирлер мен полиамидтерге тән.

n

n H2N	(CH2)5	COOH	NH	(CH2)5		C O

Бұл аталған номенклатураны белгілі полимерлер үшін қолданған жөн.

Егер полимер поликонденсация әдісімен екі мономерден алынса,

«поли» сөзінен кейін жақша ішінде мономер аттары көрсетіледі. Белгілі топқа жататын сол полимерге тән атау соңына жазылады. Мысалы: Полиэтилентерефталатты келтіруге болады.

1-кестеде көп таралған полимердің рационалды және жүйелік

номенклатурасы келтірілген:

1-кесте. Кейбір сызықты полимерлердің атаулары

| ҚБҚ формуласы | Номенклатура бойынша аталуы |  |
| --- | --- | --- |
|  | рационалды | тривиалды |
| 1 | 2 | 3 |
| — CH2 — CH2 — | Полиэтилен | Полиметилен |
| — CH — CH2 — ¦ CH3 | Полипропилен | Полипропилен |
| CH3 ¦ — C — CH2 — ¦ CH3 | Полиизобутилен | Поли-1,1- диметилэтилен |
| — C = CH — CH2 — CH2 — | Полибутадиен | Поли-1-бутилен |
| — CH = C — CH2 — CH2 — ¦ CH3 | Полиизопрен | Поли-1-метил-1- бутилен |
| — HC — CH2 — ¦ | Полистирол | Поли-1- фенилэтилен |
| — CH — CH2 — ¦ CN | Полиа- крилонитрил | Поли-1- цианоэтилен |
| — CH — CH2 — ¦ OH | Поливинил спирті | Поли-1-гидрок- сиэтилен |
| — CH — CH2 — ¦ OCOCH3 | Поливини- лацетат | Поли-1-ацето- ксиэтилен |
| — CF2 — CF2 — | Политетрафтор- этилен | Полиди- фторметилен |
| CH3 ¦ — C — CH2 — ¦ OCOCH3 | Поли- метилакрилат | Поли-1- (метоксикар- бонил) этилен |
| CH3 ¦ — C — CH2 — ¦ OCOCH3 | Полиметил- метакрилат | Поли-(1- метоксикар- бонил)-1- метилэтилен |
| 5 6 4 CH2 O1 2 3O C3H7 | Поливинил- бутираль | Поли-(2-пропил- 1,3-диоксан-4,6- диил)-метилен |
| — O — CH2 — CH2 — | Поли- этиленоксид, полиэтиленгли- коль | Полиоксиэтилен |
| OCH2CH2 O C C O O | Полиэтилен- терефталат | Полиокси- этиленокси- терефталоил (полиок- сиэтиленокси- 1,4-диокси- фенилен) |
| — NH — (CH2)5 — C — ¦¦ O | Поли-ε- капроамид | Полиимино-(1,6- диоксогекса- метилен)-имино- гексаметилен |
| NH (CH2)6 NH C (CH2)4 C O O | Полигекса- метилен- адипамид | Полиимино-(1,6- диоксогекса- метилен)-имино- гексаметилен |
| — O — CH2 — | Полиформ- альдегид | Полиокси- метилен |

Бейорганикалық және элементорганикалық полимерлердің номенклатурасы.

Бұл полимердің номенклатурасы рационалдық және жүйелік болады. Екі жағдайда да элементтердің үлкендігі органикалық қосылыстар үшін алынған қатарға қарама-қарсы келеді. Бейорганикалық және элементорганикалық полимерлер үшін үлкені периодтық жүйеде Fr, кішкенесі – F.

ИЮПАК номенклатурасы бойынша органикалық полимерлерге тән ережелер сақталады. Сызықтық полимерлерді атауының алдына «катена» (латын тілінен аударғанда «catena» - «тізбек») деген қосымша жазылады.

Егер ҚБҚ бірнеше атом болса, орталық атомды атағаннан соң, қосымша μ , одан әрі дәнекер лиганд жазылады. 1.2-кестеде кейбір бейорганикалық және элементорганикалық полимерлердің атаулары келтірілген.

1.2- кесте. Кейбір бейорганикалық және элементорганикалық полимерлердің атаулары

| ҚБҚ формуласы | Номенклатура бойынша аталуы |  |
| --- | --- | --- |
|  | рационалды | жүйелі |
| 1 | 2 | 3 |
| — S — | Полимерлі күкірт | Катена-поли[күкірт] |
| H-C6H13 | Полиметил-н-гексилсилан | Катена-поли[метил- |
| ¦ |  | н-гексил-кремний] |
| — Si — |  |  |
| ¦ |  |  |
| CH3 |  |  |
| CH3 | Полидиметилстаннан | Катена-поли |
| ¦ |  | [диметилқалайы] |
| — Sn — |  |  |
| ¦ |  |  |
| CH3 |  |  |
| CH3 | Полиметилфенилсилоксан, | Катена-поли |
| ¦ | полиокси [метилфенил- | [метилфенил- |
| — Si — O — | силилен] | кремний-μ-оксо] |
| ¦ |  |  |
| C6H13 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| Cl | Полидихлорфосфазен, | Катена- |
| ¦ | поли[нитрилодихлор- | поли[дихлорфосфор- |
| — N = P — | фосфоранилиден] | μ-нитрил] |
| ¦ |  |  |
| Cl |  |  |
| F CH3 | Поли-1,1-дифтор-2,2- | Катена- |
| ¦ ¦ | диметилдисилан-1,2-диил | поли[дифторо- |
| — Si — Si — |  | кремнийдиметил |
| ¦ ¦ |  | кремний] |
| F CH3 |  |  |
| H CH3 | Поли-бор-диметилазан | Катена- |
| ¦ ¦ |  | поли[(дигидробор)- |
| B — N — |  | μ-(диметиламидо)] |
| ¦ ¦ |  |  |
| H CH3 |  |  |

Сополимер номенклатурасы.

Сополимер макромолекуласының құрылысы гомополимерлерге қарағанда күрделі болып келеді. Макромолекула құрамындағы барлық буындардың құрылысын және олардың тізбекте орналасуын білу қиын. 1985 жылғы ИЮПАК-тың ұсынысы бойынша, сополимер атауы оның құрылым ұстанымына емес, шығу тегіне негізделген. Сополимерлердің құрамы және буындардың тізбекте орналасуы сан алуан болады, дегенмен барлық сополимерлерді мынадай жеті түрге бөлуге болады:

1. Құрылысы белгісіз сополимерлер. Егер сополимер А және В мономерлерінен тұрса, жүйелік номенклатура бойынша поли (А-со-В) деп аталады. Мысалы, стирол мен метилметакрилат сополимерлерінің атауы поли (стирол-со-метилметакрилат) болады.

2. Статистикалық сополимерлер. Мономерлік буындар тізбекте статистика заңдарына сүйене орналасады. Мысалы, Бернулли статистикасына. Сополимер атауы поли (А-стат-В).

3. Кездейсоқ сополимерлер. Бұл статистикалық сополимерлердің ерекшеленген түрі. Мономерлердің тізбекке қосылуы олардың реакциялық қабілетіне байланысты емес кездейсоқтық заңымен анықталады. А және В мономерінен тұратын кездейсоқ сополимер поли (А-кез-В) деп аталады.

4. Алмасушы сополимерлер. Бұл сополимерлердің құрылымыретті болып келеді, сондықтан А және В мономерлерінен тұратын осындай сополимерлер поли (А-ал-В) деп аталады.

5. Периодтық сополимерлер. Мұнда буын тізбекте ретті орналасады. А, В, және С мономерлерінен түзілген сополимерлердің құрамы төмендегідей болуы мүмкін:

-АВВАВВАВВ- немесе -АВВ-

-АВСАВСАВС- немесе -АВС- және т.б. Осы екі сополимерлер былай аталады:

Поли (А-период-В-период-В),

Поли (А-период-В-период-С).

6. Блок сополимерлер. Олардың құрылымы бізге белгілі. Сондықтан А және В мономерлерінен түзілген мұндай сополимерлер

-АААААА–ВВВВВ- поли А-блок-поли В деп аталады.

7. Жалғанған сополимерлердің ең қарапайым түрін:

-ААААААААААААА-

|            |          |

В          В        В

|            |           |

Поли А- Жалғанған -поли В деп атаймыз.

МАКРОМОЛЕКУЛАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЕРІТІНДІДЕГІ ҚАСИЕТТЕРІ

Макромолекуланың конформациялық изомериясы мен конформациясы

1. Макромолекулалардың төмен молекулалық қосылыстардан ерекшелігі – олардың тізбекті құрылымы мен аса ұзындығы. Бірақ полимер макромолекулалары жіп тәрізді түзу жатпайды. Тәжірибе жүзінде макромолекулалардың ұзындығы мен енінің арасындағы өзгешелік 10 шақты еседей ғана екені дәлелденген. Макромолекулалар кеңістікте қозғалып, орала алады. Оралған макромолекулалардың, яғни шумақтардың пішіні мен мөлшері жағдайға қарай әр түрлі болады. Макромолекулалардың жылулық қозғалыстың, не сыртқы күштің әсерінен пішінін өзгерту қабілетін иілгіштік дейді.

Атомдар жылулық қозғалыстың салдарынан тізбектегі көміртегі атомдарының арасындағы жалғыз байланыстың айналасында еркін айнала алады. Макромолекуланың бір бөлігінің басқа бөлігіне қатысты қозғалуын ішкі айналу дейді. Ішкі айналудың салдарынан негізгі тізбектің геометриялық пішіні, не конформациясы өзгеріп тұрады (1 сурет).

1 сурет. Тізбектегі ішкі айналудың сызбанұсқасы

Барлық байланыстары бірдей, валенттік бұрыштары шектелмеген σ-байланысы бойымен еркін айнала алатын идеал жағдайда алынған тізбектерді еркін мүшеленген тізбектер (ЕМТ) дейді. ЕМТің әрбір буынының бағыты көрші буынның бағытына тәуелсіз болады да, кеңістікте олар кез келген түрде қалыптасады (2 сурет).

2 сурет. Еркін мүшеленген тізбек.

Бірақ нақты жағдайда тізбек бөліктері еркін айнала алмайды. Конус бойымен айналғанда мұндай атомдар өзіндей басқа атомдарымен әсерлесіп, ішкі айналуға кедергі келтіреді. С – С байланысы толық айналуының орнына белгілі бір φ бұрышына ғана бұрылып, айналу бұрышына сәйкес амплитудамен айналмалы тербеліс жасайды. Ішкі айналуға ішкімолекулалық немесе молекулааралық әрекеттестік кедергі келтіруі мүмкін. Бірақ олар валенттік байланыс бойымен белгілі бір бұрышқа айнала алады. Сонда тізбек ұзарып, атомдар бір бірінен біршама алыстағанда атомдардың айналу бұрыштарының қосындысы 3600қа толып, соңғы атом алғашқы атомға қатысты толық айналып шығады. Осындай «еркін» бір айнала алатын тізбек кесіндісінің ұзындығын сегмент дейді. Сегмент полимер тізбегінің иілгіштігі мен қатандығымен өлшемі ретінде қолданылады. Айналмалы тербелістің амплитудасы неғұрлым аз болса, тізбектің иілгіштігі төмен болады да, сегмент соғұрлым ұзынырақ келеді.

2. Конформация – молекуланың ішкі айналуының салдарынан өзгере алатын, атомдар мен топтардың кеңістікте салыстырмалы орналасуы. Осы кездегі молекула пішінін өзгертуін конформациялық түрлену дейді. Конформациялық түрлену кезінде макромолекула бөліктерінің арасындағы химиялық байланыс үзілмейді.

Полимер тізбектерінің конформациясы жылулық қозғалыстың салдарынан әр түрлі болуы мүмкін: шумақ күйі, түзу таяқша тәріздес конформация, белоктар мен нуклеин қышқылдарына тән спиральды конформация, өте тығыз сфера тәріздес бөлшектерден тұратын глобулалық конформация, көптеген кристалл полимерлерге тән қатпарлы конформация (3 сурет).

3 сурет. Макромолекулалардың конформациясы: а – макромолекулалық шумақ, б – толық жазылған қатаң таяқша, в – глобула, г – спираль, д – қатпарлы конформация, е – иінді білік конформациясы

Конфигурациялық түрлену үшін химиялық байланыс үзілу керек. Буындарының жай иілуінен полимерлер бір конфигурациядан екіншісіне ауыса алмайды. Бірақ кез келген макромолекула конфигурациясын өзгертпей, сан алуан конформацияда бола алады.

3. Макромолекуланың нақты мөлшерін алғаш рет теория жүзінде еркін мүшеленген тізбектер үшін есептелген. Мұндай тізбек жылулық қозғалыстың әсерінен шумақ түзіп оралады деп қарастырылады. Макромолекуланың шумақталу дәрежесі тізбектің екі шетінің ара қашықтығымен h сипатталады (4 сурет).

4 сурет. Тізбектің тәуелсіз сегменттері

Егер ойша макромолекуланың бір конформациясын сызып, оның бөліктерін түзулермен қосса, бұл түзулердің бағыттары бір біріне тәуелсіз болады (5 сурет), яғни S мономер буындарынан тұратын нақты тізбекті бір біріне тәуелсіз ұзындығы А, саны N статистикалық элементтерге бөлуге болады. Алынған статистикалық элемент термодинамикалық сегмент не Кун сегменті деп аталады. Сегменттегі мономер буындарының саны S болса, сегменттің жалпы саны N мен полимерлену дәрежесінің P арасындағы байланыс

N = P/S (1)

Тізбектің толық ұзындығы L сегменттің ұзындығы мен санына (А) байланысты:

L = NA

Макромолекуланың конформациясының саны, не термодинамикалық ықтималдық (W) пен тізбектің екі шетінің ара қашықтығының (h) арасындағы тәуелділік Гаусс заңына бағынады:

W h= 32πNA2324πe-3r22NA2h2

Гаустың таралу заңына бағынатын шумақтар «гаусс шумақтары» деп аталады (6).

6 сурет. Макромолекулалардың ұштарының арақашықтығына байланысты таралу қисығы

Оптимал конформация саны, яғни максимал ықтималдық 0 < hm<L аралығында жатады. Қисықтың максимумына сәйкес hm қашықтығы, тізбек ұштарының ең ықтимал қашықтығы деп аталады. Еркін мүшеленген тізбектер үшін hm2=23NA2

Орташа квадраттық қашықтық (hер2)1/2 пен, Кун сегментінің арасындағы тәуелділікті есеп шығаруға болады:

(hер2)1/2=N1/2A

Макромолекуланың мөлшерін олардың ұштарының орташа квадраттық ара қашықтығымен бағалайды.

Макромолекуланың мөлшерін орташа инерция радиусының немесе айналу радиусының (R2) шамасымен де бағалайды. Айналу радиусы деп оралған тізбектің барлық элементтерінің оның ауырлық центрінен қашықтығының орташа квадратын айтады. Гаусс шумақтары үшін

R2=hер226

Полимер тізбегінің иілгіштігі термодинамикалық және кинетикалық деп екіге бөледі. Термодинамикалық иілгіштік тізбектің жылулық қозғалыстан иілуі. Ол тепе теңдік күйде тұрған екі конформацияның энергия айырымымен ∆U сипатталады.

Кинетикалық иілгіштік тізбектің бір энергетикалық күйден екіншісіне көшу жылдамдығын көрсетеді. Кинетикалық иілгіштік потенциалдық тосқауылдың шамасына, температураға, молекулалық масса мен полимердің торлану дәрежесіне байланысты. Потенциалдық айналу тосқауылы орынбасарлардың полюстілігіне тікелей байланысты.

Дәріс материалдарын игергеннен кейін білуге қажетті негізгі түсініктер: еркін мүшеленген тізбек туралы ұғым, статистикалық сегмент, макромолекуланың мөлшерін анықтау, макромолекулалардың термодинамикалық және кинетикалық иілгіштік

МАКРОМОЛЕКУЛАЛАРДЫҢ ЕРІТІНДІЛЕРДЕГІ ТӘРТІБІ

1. Қазір қалыптасқан теория бойынша полимер ерітінділері бір бірімен тығыз байланысты мынандай қасиеттермен сипатталады:

- Полимер ерітінділері шын ерітінділер, олар лиофобты коллоидты ерітінділер сияқты гетерогенді емес, гомогенді жүйелер.

- Полимер ерітінділері төмен молекулалық қосылыстардың ерітінділеріндей молекулалық та, иондық та болуы мүмкін.

- Полимер ерітінділері бөліну беті болмайтын, бір фазалы жүйелер, ал коллоидты ерітінділер бөліну беті бар екі фазалы жүйелер.

- Полимер ерітінділерінің түзілу процесі еркін энергияның азаюы арқылы өздігінен жүреді ∆G=∆H-T∆S<0, ал коллоидты ерітінділер өздігінен түзілмейді.

- Полимер ерітінділері өздігінен түзілетін болғандықтан ол стабилизаторсыз шексіз ұзақ тұра алатын, термодинамикалық тұрақты жүйелер.

- Полимер ерітінділері, лиофобты коллоидтардан өзгеше, тепе теңдік күйде болады. Сондықтан оларға Гиббстің фазалар заңын қолдануға болады.

- Полимер ерітіндісінің тепе теңдік күйі температураға, қысымға, ерітіндінің құрамына байланысты.

- Полимер ерітіндісінде макромолекулалар сольватталған күйде болады.

- Полимер ерітінділері шын ерітінді болғанымен оларды төмен молекулалық қосылыстар ерітіндісінен өзгешеліктері – ісіну, жоғары тұтқырлық де бар.

2. Полимер еріген кезде негізінен еріткіш молекулалары полимерге бір жақты диффузияланады. Мұнда макромолекуланың есесіне келетін еріткіш әлі аз, яғни еріткіштің полимердегі ерітіндісі түзіледі. Еріткіш молекуласының макромолекулалардың арасына енуінен полимер ісінеді. Ісіну полимердің еру процесінің спецификалық сатысы. Барлық еру процесін төрт сатыға бөлуге болады:

1 сурет. Ісіну сатыларының сызбаңұсқасы

- Ісіну сатысы. Жүйе екі сұйық фазаға қабаттанады: бір фазасы еріткіштің полимердегі ерітіндісі, екіншісі таза төмен молекулалық сұйық еріткіш

- Екінші ерітіндінің түзілу сатысы. Жүйе екі фазалы болады, бірақ екі фазасы да екі компоненттен тұратын ерітінді. Біріншісі – бастапқы ісінген полимер, яғни төмен молекулалық сұйықтың жоғары молекулалық қосылыстардағы ерітіндісі, екіншісі – жоғары молекуланық қосылыстың төмен молекулалық сұйықтағы ерітіндісі.

- Толық еру сатысы – екі ерітінді бір бірімен араласып, гетерогенді екі фазалы жүйе гомогенді бір фазалы жүйеге айналады.

Ісіну шексіз және шекті болып бөлінеді. Шексіз ісіну кезінде аяғында бір фазалы гомогенді ерітінді түзіледі.

Ісіну процесі көптеген көрсеткіштерімен – ісіну дәрежесімен, ісіну жылдамдығымен, ісіну қысымымен және т.б. сипатталады.

Ісіну дәрежесі (α) полимердің ісінген кездегі массасының немесе көлемінің өсуі арқылы сипатталады:

αm=mi-m0m0∙100%;

αk=Vi-V0V0∙100% (1)

Мұндағы mi, mо – стандартты полимер үлгісінің ісінгеннен кейінгі және бастапқы массасы, Vi, V0 – стандартты полимер үлгісінің ісінгеннен кейінгі және бастапқы көлемі.

Ісіну жылдамдығы еріткіштің полимерге диффузиялану жылдамдығына байланысты:

(2)

мұндағы m1, m2 – τ1 және τ2 уақыт мерзіміндегі үлгінің массасы; Q1 және Q2 – τ1 және τ2 уақыт аралығындағы ісіну дәрежесі. Ісінген кезде жүйе көлемінің азаюын контракция деп атайды.

3. Полимер ерітіндісі термодинамикалық тұрақты және қайтымды жүйе болғандықтан, полимер ерігенде еркін энергия төмендейді

∆G=∆H-T∆S<0

Бұл өрнек бірнеше жағдайларда орындалады:

- ∆Нсм< 0 және ∆Sсм> 0. Еру экзотермиялық, энтропияның өсуі арқылы жүреді, мұнда әртекті молекулалардың арасындағы әрекеттестік энергиясының мәні, бір текті молекулалардікіне қарағанда көп.

- ∆Нсм< 0   және   ∆Sсм< 0, егер |∆Нсм| > |T∆Sсм| шарты орындалса: еру экзотермиялық, ал энтропия кемиді, яғни полимер мен еріткіш молекулалары арасындағы энергетикалық әрекеттестік өте мықты, энтропияның төмендеуі полимер буындары мен еріткіш молекулалары арасында ассоциаттардың түзілуіне байланысты.

- ∆Нсм> 0 және ∆Sсм> 0 егер, |∆Нсм| < |Т∆Sсм| шарты орындалса: еру эндотермиялық, энтропияның өсуі арқылы жүреді.

- ∆Нсм = 0 және ∆Sсм> 0 еру атермиялық, энтропияның өсуі арқылы жүреді. ∆Hсм = 0  болу себебі, әрекеттестік энергиясы және макромолекуланың текшелену тығыздығы полимер ерігенде өзгеріске ұшырамайды

4. Күй теңдеуі деп тепе – теңдіктегі жүйенің қысымы, көлемін, температурасын, концентрациясын және басқа да параметрлерін байланыстыратын теңдеуді айтамыз. Полимер ерітіндісінің күй теңдеуі осмос қысымын температурамен, ерітінді концентрациясымен және компоненттердің жеке сипаттамаларымен байланыстырады. Флори Хаггинс теориясы бойынша, осмос қысымының полимердің концентрациясына тәуелділігі Ван дер Ваальстың концентрация бойынша дәрежелі жіктелу теңдеуімен сипатталады:

π=RTA1c+A2c2+A3c3+… немесе

πc=RTA1+A2c+ A3c2+… (3)

Мұндағы с – ерітіндідегі полимердің концентрациясы, г/мл: A1, A2, A3 – осмос қысымның бірінші, екінші және үшінші вириальді коэффициенттері.

Ерітіндінің осмос қысымы π еріткіштің химиялық потенциалының өзгерісінің Δμ1 = - V1 π қатынасымен байланысты, сондықтан, полимер ерітіндісінің күйінің теңдеуін алуға болады:

πC2=RT1M2+ρ1M1ρ2212-χС2+ … (4)

Мұндағы С2 – полимер концентрациясы, р1 – еріткіш тығыздығы; М1, М2 – еріткіш пен полимердің молекулалық массалары. π –дің С2- ге тәуелділігін өлшей отырып және теңдеу координаталарында құра отырып (4), М2 –нің мәнін табуға болады. (4) теңдеу вириальді айрылуды көрсетеді. Бірінші вириальді коэффициент полимердің молекулалық массасына тікелей байланысты шама, екінші вириалді коэффициент макромолекуланың құрылысы мен молекулалық массасына, еріткіштің сапасына, температураға және т.б. байланысты болып келеді, негізінен полимер ерітіндісінің идеал ерітіндіден қаншалықты ауытқитынын көрсетеді. Сұйытылған ерітінділер үшін үшінші және одан кейінгі коэффициенттердің шамасы елеусіз, оларды ескермеуге болады. Сонда жалпы түрде:

πC2=RT1M2+A2C2.

А2 коэффициентін келтірілген осмотикалық қысымның ерітінді концентрациясына тәуелділік бұрышының тангенсі бойынша анықтайды (2 сурет) .

2 сурет. Осмос қысымының сұйытылған полимер ерітіндісінің концентрациясына тәуелділігі: 1 – А2=0, А2<0, 3,4,5 – А2>0

5. Жақсыеріткіштер үшінА2> 0, термодинамикалық нашар еріткіштер үшін А2< 0 (2 сурет). (8) теңдеуден А2     χ = 0,5 болғанда 0- ге айналады. χпараметрі Гиббстің әрекеттестік энергиясын сипаттайды, демек ол еріткіштің жылулық эффектісін де, бағдарлау эффектісін де ескереді. Сондықтан χэнтальпиялық (k1) және энтропиялық (ψ1) факторлардан тұратын екі қосынды арқылы беріледі:  (5).  Мұндағы өлшемі температура өлшемімен берілетін θ (тэта)-температура деп аталатын паметр. (5) теңдеуін (4) қойып, А2 мен температураның арасындағы байланысты алуға болады:   (6). Т = θ болғанда A2 = 0 айналады, яғни ерітінді идеал ерітінді сияқты болады. θ-температураны A2=f(t) тәуелділігін A2 = 0 экстраполяциялау арқылы табады. A2 = 0 болған жағдайдағы θ-жағдай дейді, ал осы жағдай туғызатын еріткішті θ(тэта)-еріткіш деп атайды.

6. Полимер ерітінділері термодинамикалық тұрақты, тепе теңдіктегі гомогенді жүйе. Тепе теңдік күйдегі көп фазалы бір неше компонентті кез келген жүйе Гиббстің фазалар ережесіне бағынады Ф + С = К + 1 (7), мұндағы Ф— фазалар саны, К— жүйедегі компоненттер саны, С —  оның еркіндік дәрежесі. Жүйенің фазалар ережесіне бағынуын күй диаграммасы немесе фазалар диаграммасы сипаттайды, екі компонентті жүйе үшін ерігіштік қисығы температура – құрамы координаталары бойынша болады. Полимер – еріткіш жүйесі төрт әр түрлі фазалық диаграммалар белгілі (3- сурет).

3 – сурет. Полимер – еріткіш жүйесінің фазалық қабаттану температурасының полимердің көлемдік үлесіне тәуелділігі: α – ЖКЕТі; б – ТКЕТ; в – ЖКЕТ > ТКЕТ; г – ЖКЕТ < ТКЕТ.

7. Полимерлердіңсұйылтылған және концентрлі ерітінділерін ажыратады. Сұйытылған деп полимерлердің тізбекті молекулалары іс жүзінде бір бірімен әрекеттеспейтін ерітіндіні айтады. Мұнда макромолекулалар бір бірінен өзінің геометриялық мөлшерінен артық белгілі бір қашықтықта орналасады. Концентрация c<1/[η]. Концентрлі деп c>1/[η] және еріген заттың молекулалары бір бірімен байланыса алатын ерітіндіні айтады. Полимер ерітінділерінің ерекшелігі олардың жоғары тұтқырлығы және оның концентрация өсуімен жылдам жоғарлауы. Практикада салыстырмалы тұтқырлықты қолданады:

(8)

Салыстырмалы тұтқырлықтың концентрацияға қатынасы ηуд/С - келтірілген тұтқырлық. ηуд/С концентрацияға графикалық тәуелділігі сипаттамалық тұтқырлық деп аталады [η], оны түзуді ордината осіне экстраполяциялау арқылы есептеуге болады. Сипаттамалық тұтқырлық  – макромолекулалар бір бірінен жекеленген деп есептеп, шексіз сұйылту кезіндегі ерітіндінің тұтқырлығы:

(9)

Сипаттамалық тұтқырлық пен молекулалық масса арасындағы байланыс Марк-Хаувинк-Кун теңдеуімен сипатталады:

(10)

Мұндағы К – температураға және полимер табиғатына тәуелді тұрақты, α – ерітіндідегі макромолекуланың конформациясын сипаттайтын көрсеткіш. Полимер ерітінділерінің тұтқырлығы ерітінді құрамына, бөгде заттардың бар болуына, еріткіш пен полимер арасындағы әрекеттесу табиғатына тәуелді.

Ионданушы макромолекулалар (полиэлектролиттер)

1. Полиэлектролиттер деп макромолекуласында иондарға диссоциаланатын ионогенді тобы бар жоғары молекулалық қосылыстарды айтады. Ионогендік топтардың табиғатына байланысты күшті және әлсіз полиқышқылдар, полинегіздер және полиамфолиттер болып бөлінеді. Полиқышқылдардың және полинегіздердің тұздары күшті полиэлектролиттерге жатады. Макромолекулаларында қышқылдық және негіздік топтары бар полиэлектролиттерді амфотерлі немесе полиамфолиттер деп айтады. Мысалы  —  2-метил-5-винил-пиридина және акрилының сополимері:

Полиэлектролиттерге (полиамфолиттерге) биологиялық маңызы үлкен белоктар және нуклеин қышқылдары сияқты жоғары молекулалық қосылыстар жатады.  Полиэлектролиттер иогенді емес полимерлердің және төмен молекулалық электролиттердің қасиеттеріне ие. Сондай ақ полиэлектролиттердің ерітіндідегі гидродинамикалық және электрохимиялық қасиеттері ионданатын тобы жоқ полимерлерден және төмен молекулалық қосылыстардан өзгешеленеді.

2. Полиэлектролиттерді потенциометрлік титрлеудің үлкен теориялық және практикалық маңызы бар. Карбонил тобының диссоциялану константасы диссоциацияланған және диссоциацияланбаған топтардың тепе теңдік концентрацияларымен анықталады: , мұндағы α – диссоциациялану дәрежесі. Логарифмделгеннен кейін: , мұндағы рН=-lg[H+], pKa=-lgKa. Полиқышқыл үшін полианион мен сутегі ионы арасындағы электростатикалық байланысты ескеретін қосымша мүше жазу керек:  . pK0 белгілі болса Gэл мәнін потенциометрлік титрлеу арқылы анықтауға болады. pK0 потенциометрлиялық титрлеуде тәуелдіктіңα=0ге экстраполяция арқылы табуға болады. Көп жағдайда Gэл мәні  пропорционал екендігі анықталған. Демек, полиэлектролиттердің титрлеуі мына теңдеумен анықталады , мұнда n > 1 және n мәнінің бірден ауытқуы электростатикалық эффект шамасын көрсетеді. Бұл теңдеуді Гендерсон Гассельбах теңдеуі деп аталады.

3. Зарядсыз полимерлердің келтірілген тұтқырлығы ηnp тұтқырлықтың шектік мәніне түзу сызық бойымен төмен қарай ұмтылады. Полиэлектролиттердің тұтқырлығы полимердің концентрациясы төмендеген сайын өсе береді. Бұл эфекттің себебі, ерітіндіні сұйылтқанда ол полиионның зарядтары негізгі тізбекке химиялық жолмен бекітілуі болғандықтан оның концентрациясы өзгермейді, ал қарсы иондардың концентрациясы азая береді, демек, полиион зарядтарын қалқалау дәрежесі де төмендейді. Зарядтардың электростатикалық тебісуі арту нәтижесінде тізбек жазылып, оның ерітіндіде алып тұрған көлемі ұлғая береді. Бұл эффект электростатикалық ісіну деп аталады. Полиэлектролиттік ісінуді бастапқы ерітіндіге нейтрал төменмолекулалық электролиттің артық мөлшерін енгізу жолымен немесе сүйылтуда ерітіндінің тұрақты иондық күшін сақтау жолымен жоюға болады.  Полиэлектролиттік ісіну әлсіз полиэлектролиттің ерітіндісінің тұтқырлығының  рН және иондалу дәрежесіне тәуелділігін зерттеуде бақыланады.

4. Макромолекулаларында қышқылдық пен негіздік топтары болғандықтан полиамфолиттер ортаның рН на қарай полиқышқылдар немесе полинегіздер қасиетерін көрсетеді. Сондай ақ молекулаларында әртүрлі табиғаты бар топтар болғандықтан оларға ерекше қасиеттер тән. Қышқыл ортада қышқылдық топтардың диссоциациясы жүреді, ал сілтілік топтар диссоциациясы ұшырайды, сондықтан макромолекула поликатионға айналады, яғни оң зарядка ие болады. Сілтілік ортада, керісінше, қышқылдық топтар диссоциацияланады да макромолекула теріс зарядка ие болады. Аралық ортада макромолекулар биполярлы ионды ұсынады. Макромолекула зарядтарының қосынды заряды нольге тең болған полиамфолит ерітіндісінің рН мәні изоэлектрлік нүкте (ИЭН) деп аталады. Полиамфолиттің сулы ерітіндісінің рН шамасы (басқа иондардың қатысуынсыз) ионогенді топтардың диссоциациясымен анықталады және изоионды нүкте деп аталады. Осы нүктедегі макромолекула заряды табиғатына және полиамфолиттердің қышқыл, негіз топтарының қатынасына тәуелді. Егер ИИН 7 тең болса,онда ол ИЭН сәйкес келеді.

Дәріс материалдарын игергеннен кейін білуге қажетті негізгі түсініктер: полиэлектролиттердің негізгі кластары, полиэлектролиттер ерітіндісіндегі тепе теңдік, полиамфолиттердің ерекшеліктері, полиэлектролиттердің гидродинамикалық қасиеттері

Полимерлердің құрылымы мен физика-механикалық қасиеттері

Полимерлердің фазалық және физикалық күйлері

1. Макромолекулалардың мөлшері мен көлемі буындардың мөлшері мен көлемінен бірнеше есе артық, кеңістікте боліп алуға болатындай элементтерге бірігу қасиетін полимерлердің молекуладан ірі құрылымы деп атайды. Полимерлердің молекуладан ірі құрылымы олардың кристалды және аморфты фазалық күйіне қарай әр түрлі болады. Аморфты полимерлердің құрылымдық реттілігінің дәрежесі біршама жоғары. Мұндай жоғары реттілік алғашында полимерлердің пачкалы үлгінің қалыптасуына себепші болды. Әрі қарай агрегациялану ретіне қарай пачкалардан қатан аморфты не кристалды полимерлер түзіледі деп есептелді. Кейінгі кезде жаңа көзқарастар пайда болды. Соның бірі доменді үлгі.

| Аморфты полимер құрылымының үлгісі: 1-реттелген домен, 2-доменаралық аймақ, 3-«өтетін» макромолекулалар |  |
| --- | --- |

Домендер деп аталатын, мөлшері 30-100А0-дей аймақтарда тізбектер қатпарланып майысып, ретті орналасады. Домендер бір бірімен өткел тізбектермен жалғасқан. Полимерлер аморфты күйден кристалды күйге осы домендер арқылы өтеді.

Аморфты полимерлердің молекуладан ірі құрылымы жөніндегі түсінікті кластерлі үлгі береді. Кластерлер деп реттелу дәрежесі мен текшелену тығыздығы жағынан кристалиттер мен негізгі реттелмеген полимер матрицасының аралығында жататын аймақтарды айтады. Кластерлердің конформациясы қатпарлы болуы және жазылған полимер тізбегінен тұруы мүмкін.

2. Қатты полимерлер кристалды және аморфты (шыны тәріздес) фазалық күйде болады. Егер полимер балқымасын суытса, ол не кристалданады, не шыныланады. Кристалданғанда макромолекула бергі реттілік күйден арғы реттілік күйге ауысады. Полимердің аморфты күйден кристалды күйге, не керісінше ауысуын фазалық ауысу дейді. Фазалық ауысуды бірінші текті  не екінші текті деп бөледі. Балқу мен кристалдану бірінші текті фазалық ауысуға жатады. Екінші текті фазалық ауысу ішкі энергияның, көлемінің, энтропияның үздіксіз біркелкі өзгеруі арқылы жүреді. Кристалды полимерлер тек қана қатты күйде болады. Ал аморфты полимерлер температураға байланысты үш физикалық күйде  – шыны тәріздес, жоғары эластикалық және тұтқыраққыш болады.

3. Фазалық ауысуды бақылауға қолайлы әдістердің бірі – термомеханикалық әдіс. Термомеханикалық әдіс полимердің белгілі бір уақыт ішінде тұрақты күштің әсерінен берілген температураға байланысты деформациялануын зерттейді. Аморфты полимерлердің термомеханикалық қисығы үш физикалық күйіне сәйкес үш бөліктен тұрады (1 сурет).

1 сурет. Аморфты полимердің термомеханикалық қисығы: І – шыны тәріздес күй аймағы; ІІ – жоғары эластикалық күй аймағы; ІІІ – тұтқыраққыш күй аймағы

Шыны тәріздес күйде (I бөлік) макромолекуланың атомдары мен атомдар топтары тербелмелі қозғалыста болады. Полимер қатты аморфты күйде қалады. Бұл кезде аздаған қайтымды деформация байқалады.

Жоғары эластикалық күй (ІІ бөлік) иілгіш тізбекті макромолекулалардан тұратын полимерлерге ғана тән ерекше қасиет. Жоғары эластикалық күй едәуір қайтымды деформациямен сипатталады. Бұл кезде макромолекулалық шумақтардың пішіні өзгеретін болатындықтан мұндай деформацияны жоғары эластикалық деформация деп атайды.

Тұтқыраққыш күйде (III бөлім) жеке бөліктер, сегменттер және макромолекула түгелімен интенсивті жылулық қозғалыста болады. Соның салдарынан макромолекулалар бір біріне қатысты жылжып, қайтымсыз деформацияланады, яғни ағады.

Белгілі бір молекулалық массаға дейін полимерде жоғары эластикалық күй байқалмайды (2 сурет). Төмен молекулалық гомологтар тек қана шыны тәріздес және тұтқыр аққыш күйде болады (яғни Тш мен Та бірдей болады).

2 сурет. Сызықты полимергомологтар қатарының термомеханикалық қисықтары (M1<M2<M3<M4<M5)

Берілген полимер үшін оның ММ неғұрлым көп болса, жоғары эластикалықтың температуралық аймағын көрсететін Та – Тш аралығы соғұрлым үлкен болады.

4. Жоғары эластикалық күй тек қана полимерлерге тән қасиет және белгілі бір жағдайларда ғана байқалады. ЖЭКдің температуралық интервалы Тш-Та. ЖЭКгі полимерлер үшін макромолекула сегменттерінің бергі реттілігі сақталады, бірақ олардың қозғалғыштығы шыны тәріздес күймен салыстырғанда, жоғары; релаксация уақыты 5-6 оңдық ретке төмендейді. ЖЭ деформация кезінде макромолекулалар сан алуан конформациялық өзгерістерге ұшырайды. Тізбектің термодинамикалық ықтималдығы (W(r)) не тізбектегі мүмкін болатын конформация саны Гаусстың таралу функциясымен сипатталады:

Wr=A∙l-b2r2(1)

Мұндағы r – макромолекула ұштарының ара қашықтығы, b мен А макромолекуланы сипаттайтын параметрлер арқылы өрнектеледі:

b2=32Nl31/2;A=b3π3/2 (2)

Мұндағы N – тізбектегі буындар саны, l-буынның ұзындығы.

Жүйенің энтропиясы Больцман формуласы бойынша есептеледі

S=klnW(3)

- теңдеуін (3) қойып, макромолекула энтропиясы үшін теңдеуді аламыз:

S=klnW=klnA-kb2r2 (4)

Мұндағы k – Больцман тұрақтысы.

5. Полимерлердің ЖЭ деформация кристалдық полимерлердің серпімді деформациямен салыстырғанда уақыт аралығында дамыйды. ЖЭ деформацияның аздаған жылдамдығы макромолекула сегменттерінің жылжу қажеттілігімен байланысты. Берілген кедергінің әрбір шамасына сәйкес конформациялары бар полимердің тепе теңдік құрылымы келеді. Жүйенің сыртқы күштің әсерінен тепе теңдіксіз күйден термодинамикалық тепе теңдікке өту процесін, яғни тепе теңдігі уақытқа байланысты орнайтын процесті релаксациялану процесі дейді. ЖЭ деформация нәтижесінде үлгінің құрылымдық қайта топтасуы жүретіндігінен релаксациялану процесі болып табылады. Релаксациялану процесіне кететін уақыт релаксациялану процесі τ деп аталады. Барлық релаксациялық процестердің жиынтығы релаксациялық спектр деп аталады. Барлық құрылымдық бірліктердің релаксациялану уақыттардың орташа мәнін орташа релаксациялық уақыт τ∞ дейді. Осылайша деформацияның дамуына берілген кернеу әсер етеді. Бұл қағида температура – уақыт суперпозициясы принципінің негізін құрайды. А.П. Александров пен Ю.С. Лазуркиннің жиілік-температуралық әдісінде кернеу гармония заңы, яғни синусоид бойымен өзгереді (4 сурет).

| 4 сурет. Жиілік температуралық әдісі | 5 сурет. Гистерезис тұзағы: 1 – кернеудің өсуі, 2 – кернеудің кемуі |
| --- | --- |

Үлгіге үдемелі өсіп тұратын кернеу беріп, дәл сондай жылдамдықпен кернеуді қайтадан кейін түсірсе, полимерлердегі бір мезгілде жүретін кернеу мен деформация өзгерістерін σ = f(ε) бақылауға болады (5 сурет). Келтірілген кернеу-деформациясы графигін сыртқы түрінің тұзаққа ұқсастығына орай гистерезис тұзағы деп атайды.

Полимерлердің шыны тәрізді күйі

1. Шыны тәріздес күйдегі полимерлердің механикалық қасиеттері мен релаксациялық құбылыстары ЖЭ полимерлерден біршама өзгеше. Температураны төмендеткенде полимер ЖЭКден шыны тәріздес күйге ауысады. Бұл процесті құрылымдық шынылану дейді.

Шынылану процесін қарастыратын бірнеше теориялар бар. Кинетикалық релаксациялық теория. Релаксациялану уақыты полимердегі атомдардың, топтардың, сегменттердің, агрегациялану дәрежесі әр түрлі молекуладан ірі құрылымдардың қайтадан топтасу жылдамдығына байланысты. Құрылымдық шынылану макромолекула сегменттерінің қозғалғыштығының жойылуынан туады. Бұл кооперативті процесс. Бір кинетикалық сегментке келетін конформацияның өзгеру жылдамдығын көрсететін релаксациялану уақыты: τ*=AeU/kT (1), мұндағы А – шамамен ≈10-12с тең константа, U – сегменттер қозғалысының активтену энергиясы, k – Больцман константасы, т – температура. Еркін сегменттер қозғалысының активтену энергиясы температураға байланысты U=U∞TT-T0 (2), мұндағы U∞ - Т→∞дағы активтену энергиясының мағынасын беретін тұрақты, Т0 – келтірілген температура деп аталатын, Тшден 50К төмен температура.

Бос көлем теориясы. Бұл теория шыныланған кезде полимердің бос көлемінің өзгеруіне негізделген. Денелер суығанда физикалық және геометриялық бос көлемдер азаяды. Полимердің бос көлемі оның бар көлемінің 2,5%- дейін жеткенде тесіктердің мөлшері мен саны өте кішірейіп, сегменттер орын ауыстыра алмай қалады. Осы жағдайда сәйкес температура шынылану температурасы, Тш болады. Суыту жылдамдығы артқан сайын Тш да артады.

Термодинамикалық теория бойынша шынылану жүйенің конформациялық энтропиясының төмендеуі тұрғысынан қарастырылады. Шынылану процесі жүйенің энтропиясы белгілі бір минимал шамаға жектенде басталады S: ∆S=∆CplnTшT2, мұндағы Ср – тұрақты қысымдағы меншікті жылу сыйымдылық. Т2температурада энтропия нөлге теңеледі. Т2шынылану температурасынан Тш шамамен 50К төмен.

2. Шыны тәріздес полимерлер шағын кернеудің әсерінен онша деформацияланбайды. Шыныланған полимерлердің релаксациялану уақыты өте көп. Релаксациялану уақыты τ температура Т мен молекулалардың қайтадан топтасуына қажетті энергияға U байланысты: τ=τ0eUkT, мұндағы τ0— кинетикалық бірліктің (сегменттің) тепе теңдік қалыпқа қатысты өзіндік тербелу периоды. Релаксациялану уақытының температура мен кернеуге тәуелділігі Алексеев теңдеуімен сипатталады: τ=τ0eU-aσkT, мұндағы а – өлшемі көлемнің өлшеміндей константа.

Шыны тәріздес полимер үлгісінің берілген үлкен кернеудің әсерінен деформациялану процесі 1 суретте көрсетілген.

1 сурет. Шыны тәріздес полимерлердің әр түрлі деформациялану сатылары: 1 – бастапқы үлгі, 2 – үлгінің серпімді деформациялануы, 3 – мойыншаның пайда болуы (І саты), 4,5 – мойыншаның өсуі (ІІ саты), 6 – барлық үлгінің мойыншаға ауысуы; 7 – мойыншаның деформациялануы (ІІІ саты)

Шекті созылған үлгіні қайта босатса, ол өздігінен бастапқы қалпына келмейді. Бірақ оны Тшдан жоғары қыздырып, бастапқы ұзындығына дейін қысқартуға болады. Сырттай бұл құбылыс жоғары эластикалық деформацияға ұқсас. Бірақ ол сегменттердің жылулық қозғалысынан емес, еріксіз, сыртқы үлкен кернеудің әсерінен туады. Шыны тәріздес полимердің үлкен деформацияға қабілеттілігін еріксіз эластикалық құбылыс, ал пайда болған деформацияны — еріксіз эластикалық деформация дейді.

2 суретте шыныланған полимерлердің деформациялану сатыларына сәйкес созылу қисығы σ =f (е) келтірілген.

2 сурет. Шыны тәріздес полимердің кернеу –деформация қисықтары: 1 – толық қисығы, 2 – морт полимерлердің қисығы, 3 – мойынша түзбей деформацияланатын полимердің қисығы

Барлық созылу қисығын шартты түрде берілген кернеуге байланысты деформация өзгерісінің әр түрлі сатысын көрсететін үш бөлікке бөлуге болады.

- Полимерлі шынылардың бәрі бірдей үш деформациялану сатысынан өте бермейді. Кейбіреулері еріксіз эластикалық деформациялануға жетпей ақ деформацияланғаннан кейін қирап бұзылады, яғни морт болады (3 сурет).

3 сурет. Мықтылықтың σмық және еріксіз эластикалық шегінің σе температураға тәуелділігі.

Полимерлі шынылардың морттығы морттық температурамен Тм сипатталады. Морттық температура деп одан төмен температурада полимерлер қирап бұзылатын температураны айтады. Морттық температураны Тм анықтау үшін еріксіз эластикалық деформацияның σе температураға тәуелділігінің графигін тұрғызады. Жоғары молекулалық шынылар үшін Тм мен Тш бір біріне сәйкес келмейді, әр уақытта да Тш> Тм. Тш - Тм айырымы еріксіз эластикалықтың температуралық аралығы деп аталады. Бұл аралықта полимер морт емес, серпімділік қасиет көрсететін материал ретінде қолданыла алады.

4. Пластификация дегеңіміз төмен молекулалық қосылыстарды еңгізуіне негізделген полимерлерді модификациялау әдісі. Нәтижесінде шынылану және морттық температуралар төмендейді, полимердің эластикалық және пластикалық қасиеттері жақсарады. Пластификаторлар мономерлік қоспаға синтездің алдында немесе дисперсті күйде, ерітінді немесе балқыма түрінде болатын дайын полимерге енгізеді. Полярлы полимерлерді пластификациялау механизмі – макромолекулалардың полярлық функционалды топтарын пластификатор молекулаларымен экранизациялау, бұл құрылымдық тордың түйіршектерінің түзілуін алдын алады. Бұл теорияға сәйкес ∆Тш=kn, мұндағы ∆Тш – шынылану температурасының төмендеуі, n – пластификатор молінің саны, k – пластификатор табиғатына тәуелсіз коэффициент. В.А. Каргин және В.Н. Малинский ұғымдары бойынша пластификатор полярсыз полимерлердің сегменттерінің қозғалу қабілетін күшейтеді: ∆Тш=kφ, мұндағы φ – пластификатордың көлемдік үлесі, k – пластификатор табиғатына тәуелсіз коэффициент.

Дәріс материалдарын игергеннен кейін білуге қажетті негізгі түсініктер: полимерлі шынылар, шынылану теориялары, еріксіз-эластикалық деформация, морттық температура, полимерлерді пластификациялау

Полимерлердің тұтқыраққыш күйі

1. Полимерлердің аққыш күйдегі қасиеттерін реология зерттейді. Полимерлерді өңдеудің теориялық негізі олардың реологиялық қасиеттері болып табылады, себебі полимерлердің табиғаты мен молекулалық массасына байланысты әр түрлі температура мен деформациялану режимінде алынған мәліметтер олардың қасиеттері, құрылысы және құрылымы жөнінде маңызды ақпарат береді. Реологияның негізіне сүйеніп жоғары сапалы бұйымдар алуды қамтамасыз етуге болады. Ағу – берілген сыртқы күштің әсерінен макромолекулалардың бір біріне қатысты қайтымсыз ауысуы. Полимер аққанда сырттан түсірілген күшке F қарсы үйкеліс күші Fγ  пайда болады, яғни F=Fγ. Полимердегі жалпы деформация ε жоғары эластикалық деформация εэ мен қайтымсыз деформацияның εа қосындысынан тұрады. Аққыш күйдегі полимерлі жүйелер бір мезгілде серпімділік және аққыштық көрсете алатындықтан, оларды тұтқыраққыш денелер дейді.

2. Я.И. Френкель мен Г. Эйрингтің теориясы бойынша сұйықтардың ағуы молекулалардың көршілес бос орынға секіріп түсуі арқылы жүреді. Бұл процесс молекулалардың диффузиясына ұқсас – молекулалар қозғалу үшін белгілі бір энергия қоры қажет және де молекулалардың арасында ол орналаса алатындай «бос» көлем болу керек. Бірақ диффузия кезінде молекулалардың қозғалысы жылулық әсерден өздігінен жүреді. Ал ағу – молекулалардың сырттан түсірілген кернеудің бағытына қарай белгілі бір ретпен «еріксіз» жылжуының салдары. Екі жағдайда да молекулалардың бір біріне үйкелесі неғұрлым аз болса, соғұрлым молекулалар тезірек жылжиды, яғни сұйықтың тұтқырлығы аз болады. Сондықтан сұйықтың аққыштығы тұтқырлыққа кері пропорционал (1 сурет).

1 сурет. Төмен молекулалық және жоғары молекулалық сұйықтардың ағу сызбаңұсқасы

Бір молекула жылжу үшін энергия қорынан басқа оған жақын жерден бос орын қажет. Яғни молекула ауысып түсу үшін «ыстық» молекуламен көршілес «тесіктер» болу керек. Молекуланың секіріп түсу ықтималдығы W активтену тосқауылын жеңу ықтималдығы WE және жақын жерде тесік болу ықтималдығымен Wv анықталады:

W = WE . Wv

WE – активтену теориясының негізінде есептеп шығарылады. Оның қарапайым тендеуі:

WE= e(-Ev*RT)

Мұндағы Ev* - тұрақты көлемдегі активтену энергиясы.

Wv-ны бос көлем теориясына сүйеніп табады:

Wv=e-CV*Vcф

Мұндағы V* - «тесіктердің» көлемі, Vcф - бір бөлшекке келетін орташа бос көлем, с – 1 мен 0,5 аралығында болатын коэффициент. Егер сегменттің жылулық энергиясының қоры RT, ал сегменттегі молекулалық және ішкі молекулалық әсерлесу энергиясы U болса, онда сегменттердің 1 қалыптан 2 қалыпқа секіріп түсу ықтималдығы (W1-2):

W1-2= v0e(-URT)

Мұндағы v0 – сегменттің тепе теңдік қалыпта өзіндік тербелу жиілігі. Полимердегі барлық «тесіктердің» жалпы көлемі полимердің жалпы көлемінің 2,5%-на теңелгенде сегменттер көрші қалыпқа ауыса алмайды және тұтқыраққыштық тоқталып, полимер шыны тәріздес күйге ауысады. Бос көлем 2,5%-дан артқанда полимер ағу үшін сегменттердің көршілерімен әсерлесуін жеңетіндей жылулық энергия қоры қажет.

3. Полимерлердің ішінде монодисперсті полимерлер Ньютон заңына бағынатын идеал сұйықтарша ағады. Нақты сұйықтарда тұтқырлық тұрақты болмайды, ол кернеуге байланысты өзгеріп тұрады. Кернеу мен ығысу жылдамдығына тәуелді тұтқырлықты тиімді (эффективті) тұтқырлық дейді. Кернеуі ығысу жылдамдығына пропорционал емес өзгеретін сұйықтар Ньютондық емес немесе аномальды сұйықтар деп аталады. Аномальды тұтқыр жүйелер Ньютон формуласынан өзгеше ығысу жылдамдығы n дәрежесінде алынған

σ=ηγn

Бұл теңдеу дәрежелі ағу заңы, ал дәреже көрсеткіш n – ағу индексі деп аталады. Ағу индексі кернеу мен ығысу жылдамдығына тәуелсіз. n=1 болғанда теңдеу Ньютон теңдеуіне ауысады.

Аномаль – тұтқыр ортаның тұрақталған ағысын толық сипаттау үшін ығысу кернеуіне тәуелділігін көрсететін толық ағу қисығын тұрғызады. Оның жалпы түрлі шартты үш бөлікке бөлуге болатын S тәріздес болады (3 сурет).

3 сурет. Аномаль тұтқыр сұйықтардың толық ағу қисығы. І және ІІІ ньютондық ағу, ІІ құрылымдық ағу

Жылдамдық пен  кернеудің өте аз мәндерінде (І бөлік) бұл шамалар кәдімгі төмен молекулалық сұйықтарға тән Ньютон заңына бағынады. Ньютондық емес сұйықтарға тән ағу қисығының ортасындағы қисық сызықты бөлік (ІІ бөлік) байқалатын құрылымдық өзгерісіне орай құрылымдық тарам деп аталады. Кернеудің үлкен мәндерінде молекулалардан ірі құрылымдар толығымен бұзылып, макромолекула шумақтары барынша жазылады да, ерітіндінің құрылымы одан әрі өзгермейтіндей жағдай туады. Кернеу мен ығысу жылдамдығы қайтадан пропорционал өрістеп (ІІІ бөлік), тұтқырлық ығысу кернеуіне тәуелділігін жояды. І бөліктегідей, ІІІ бөлікте де ерітінді ньютондық сұйық сияқты ағады. Бірақ бұл екі жағдайдағы сұйықтардың молекуладан ірі құрылымдары түбірімен өзгеше болғандықтан тұтқырлықтарының айырмашылықтары да өте көп.

Кристалдық полимерлер және олардың физика-механикалық касиеттері

1. Полимердің кристалдығы оның кристалл бөлігінің үлесімен (Х) сипатталады. Полимердің реттілік дәрежесін сипаттау үшін кристалдық дәреже К деген түсінік пайдаланылады. Полимердің кристалдық дәрежесі мына өрнекпен анықталады:

K=100X=C-CaCk-Ca∙100%

Мұндағы Х –кристалл полимердің үлесі, Са және Сk – таза аморфты және таза кристалды полимерге тән сол белгілі бір физикалық көрсеткіш. Полимердің кристалдану бейімділігі белгілі бір температурадағы полимердің максимал кристалдану дәрежесімен анықталады. Кез келген полимер оның Tb және аққыштық Та температураларынан жоғары температурада тұтқыр балқыма күйде болады. Салқындатқанда полимер балқымасы қатады. Балқымада конформациясын үздіксіз өзгертіп тұратын тізбектер қатаю нүктесінде белгілі бір конформацияны қабылдайды. Полимер қатқанда не кристалданады, не шыныланады. Полимер кристалдану үшін балқымадағы толығымен реттелмеген полимер тізбектері оларды реттелген және бағдарланған күйге келтіретін конформацияны қабылдау керек.

2. Балқыманы балқу температурасынан төмен белгілі бір температураға дейін салқындатқанда барлық көлемде кездейсоқ жерден кристалдану ұрықтары пайда болады деп есептеледі. Ұрық түзілу гомогенді және гетерогенді болып бөлінеді. Гомогенді ұрық түзілу процесінде сегменттердің ең ұсақ элементтері өздігінен агрегаттанып, статикалық реттелген микроаймақтар түзіледі. Гетерогенді ұрық түзілу полимер балқымасында болатын кездейсоқ бөтен қоспаның әсерінен жүреді. Ұрықтар пайда болысымен ақ оған балқыған аймақтардан тізбек сегменттері диффузияланып, соның айналасына бағдарлана бастайды да, кристалиттер өсе береді.

Бұл процестің қарапайым графигі S-тәріздес қисықпен сипатталады (1 сурет).

1 сурет. Полимердің кристалдану изотермиясы

Кристалдану үрықтарының пайда болуы және одан әрі өсуі уакытқа тура пропорционал деп есептеп, Колмогоров—Авраами кристалдану кинетикасының теңдеуін ұсынған:

a=1-e-k0tn (1)

мұндағы а t-уақытындағы фазалық өзгеріске ұшыраған по-лимсрдің үлесі, t - кристалдану уақыты, k0 – процестің жылдамдық константасы. Ол кристалданатын полимердің касиетіне баиланысты, п - мәні 1 мен 4-тін аралығында жататын кристалды кұрылымның түріне байланысты константа.

- теңдеуін екі рет интегралдап, түзу сызықтық теңдеу алуға болады:

ln-ln1-a=lnk0+nlnt (2)

ln[-ln(1-a)]=f(lnt) координаталарында алынған түзудің ордината осін қиятын кесіндіден k0-ның мәнін, ал түсу бұрышының тангенсінен n-ді табуға болады.

Кристалдану жылдамдығының температураға тәуелділігі максимум аркылы өтетін қисықпен өрнектеледі (2 сурет).

2 сурет. Кристалдану жылдамдығының температураға тәуелділігі

Полимердің кристалдануы Тшмен Тбаралығында ғана жүреді. Шыныланған полимер әрі қарай кристалдана алмайды. Шыны тәріздес күй термодинамика тұрғысынан қарастырғанда тепе тең, күйде болмаса да іс жүзінде қанша болса да тұрақты сақтала алады.

3. Таза кристалды полимерлер сирек кездеседі. Өте жетілген монокристалдардаң тұратын кристалды полимерлердің өзінде де аздап ақаулар болады. Полимер монокристалдары негізінен бір бірінің үстінде орналасқан пластинкалардан (ламельдерден) тұрады. Ламель дегеніміз 1800-қа майысып, қатпарланып тығыз орналасқан макромолекулалардан құралған пластинаға ұқсас түзілістер (3 сурет). Ламельдер қабаттанып, дұрыс кристалл түзуге себепші болады.

| 3 сурет. Пластиналы монокристалл құрылысының сызбанұсқасы | 4 сурет. Ламельдердің қалыптасу сызбанұсқасы: а-бір қабатты кристалда; б-екі қабатты кристалдар, 1-тұзақтар, 2-кірпіктер, 3-өткел тізбектер |
| --- | --- |

Ламельдердің қалындығы әдетте 100-А, ал ұзындығы мен ені алыну жағдайына қарай әр түрлі болады. Ламельдердің беткі қабаты тегіс бола бермейді. Кейде ламельдердің ортасынан қатпарлардың майысқан жерінен «кірпік» сияқты макромолекулалардың ұштары шығып тұрады, не үстінде ұзындығы әр түрлі ілгектер пайда болады. Кей жағдайларда дер кезінде өз пластинасына толық кіре алмай қалған макромолекула бөліктері көрші пластиналардың қалыптасуына себепші болады (4 сурет). Мұндай  өткел тізбектер ламельдерді бір бірімен жалғастырады. Сонымен кристалдардың ішіндегі макромолекула бөліктері кристалл торын түзеді, ал оның бет жағында қатпарлардың майысуының, «кірпіктердің», тұзақтардың, өткел тізбектердің салдарынан ретсіз аймақтар пайда болады. Мұның бәрі полимер кристалына ақаулық береді.

Кей жағдайларда монокристалдағы тізбектер жазылған конформациясын сақтайды - «шиш кебаб» деп аталатын құрылымдық пішін пайда болады. Кристалдану жағдайларына қарай дұрыс қырланған монокристалдардың морфологиялық пішіндері әр түрлі бола береді. Көптеген пластиналы түзілістерден тұратын қабаттанған құрылымдар. Оларға «террас» тәріздес кристалдар, түрі әр түрлі кеуек пирамида түріндегі монокристалдар, дендриттер жатады.

Молекуладан ірі құрылымның тағы бір жетілген түрі сферолиттер. Сферолиттер полимер балқымасынан не өте концентрлі ерітіндіден кристалданады (5 сурет).

| 5 сурет. Полимерлердің радиальды (а) және сақиналы (б) сферолиттері |  |
| --- | --- |

4. Кристалды полимерлердің аморфты полимерлерден ерекшелігі оның макромолекулалары жоғары реттілікпен орналасқан. Полимердегі кристалдық торлар сегменттердің қозғалысын тежейді. Кристалды полимерлердің деформациялану қабілеттігі оның кристалдану дәрежесіне байланысты. Таза кристалды полимерлерде сегменттер макромолекула бойында дұрыс бағдарланған, сондықтан олардың ретті қалыптасуына қосымша күш қажет емес. Сырттан берілген жылу бүкіл макромолекуланы жылулық қозғалысқа келтіргенше полимер сыртқы пішінін өзгертпейді. Мұндай полимерлер жоғары эластикалық күйге келмей, балку температурасынан кейін бірден тұтқыраққыш күйге өтеді.

Полимерлер синтезі

Полимерлеу

1.Полимерлерді алудың негізгі екі әдісі бар: полимерлену және поликонденсациялану.  Полимерлену – мономерлердің активтік орталыққа тізбектеліп қосылуының нәтижесінде макромолекулалардың түзілу процесі. Активтік орталықтың табиғатына байланысты радикалдық және иондық полимерлену деп ажыратады.

Радикалдық полимерлену әрқашан тізбекті реакциялар механизмімен жүреді. Сондықтан радикалдық полимерлердің активті орталығы еркін радикал болып табылады. Полимерлену реакциясы үш негізгі сатыдан тұрады: активті орталықтың түзілуі, яғни мономер молекуласын қоздыру арқылы активті күйге ауыстыру; тізбектің өсуі; тізбектің үзілуі.

Иницирлеу. Радикалдық полимерленуде иницирлеу деген тізбекті бастап кетуге қажет еркін радикалдар алу. Оның бірнеше әдістері бар: термиялық, фотохимиялық, химиялық. Жиі химиялық иницирлеуды қолданылады. Инициатор ретінде әртүрлі пероксидтер және азоқосылыстар пайдаланылады. Бензоил пероксиды қыздырғанда ыдырайды:

C6H5 – C(O) – O – O – C(O) – C6H5 → 2C6H5 – C(O) – O∙ → 2 C6H5∙ + 2CO2

Инициатор молекуласы ыдырағанда радикал түзіледі, ол мономердің екіншілік байланысына қосылып, реакциялық тізбекті бастайды:

Тізбектің өсуі иницирлеудің нәтижесінде түзілген радикалдарға мономерлердің біртіндеп қосылуынан жүреді. Мұнда кинетикалық тізбектің өсуі материалды тізбектің өсуімен жүреді:

RM. + M kp RMM.

RMM. + M kp RMMM.

……………………………..

R – [M]n-2 – M.kp R – [M]n-1 – M.

Үзілу реакциясы деп кинетикалық және материалдық тізбектің шектелу реакцияларын айтады. Үзілу рекомбинациялану немесе диспропорциялану жолымен жүреді.

- рекомбинациялану

-

диспропорциялану.

Тізбек беру реакциясында макрорадикалдар реакциялық ортада болатын мономер, еріткіш, инициатор, полимер немесе басқа қосындылар молекуласынан сутек атомын не басқа атомды үзіп алып, бейтарап макромолекулаға айналады, ал тізбек берілген кіші молекулалық қосылыс радикал түзеді. Тізбек беру реакциясы келесі жолдармен жүруі мүмкін: мономерге беру арқылы, мысалы винилацетат

Еріткішке беру арқылы, мысалы, толуол

Немесе арнайы енгізілген заттарға (регуляторларға) беру арқылы, мысалы меркаптандар

~CH2 – C.HX + RSH ks ~CH2 – CH2X + RS.

RS. + CH2=CHX → RSCH2 – C.HX

Мұндағы  kM, kS – тізбекті берудің жылдамдық константасы

2.Инициатордың ыдырауы тізбекті емес механизм бойынша жүретін иницирлеудің жылдамдығы теңдеу арқылы есептеледі:

(1)

Мұндағы [I] — инициатор концентрациясы, f – инициатордың эффективтілігі, ол әдетте 0,5 - 1,0 шегінде жатады, kрас – инициатор ыдырауының жылдамдық константасы.

Тізбектің өсу жылдамдығы Vp мына түрде жазылады:

(2)

мұндағы kip —  мономердің n=i полимерлену дәрежедегі радикалға қосылудың жылдамдық константасы, [Ri] — i полимерлену дәрежедегі радикалдар концентрациясы, [М] —мономер молекулаларының концентрациясы.

Рекомбинациялану және диспропорционирлену нәтижесінде радикалдардың кему жылдамдығы теңдеумен сипатталады:

(3)

Мұндағы ko – үзілу жылдамдығының константасы.

Түзілген полимердің полимерлену дәрежесі өте жоғары және мономер тек полимерленуге  ғана жұмсалады деп қабылдап, полимерленудің жалпы жылдамдығы тізбектің өсу жылдамдығына сәйкес болады, яғни

(4)

3. Орташа полимерлену дәрежесі Р макромолекуладағы мономер буындарының орташа санын айтады. Демек, оны полимердің молекулалық массасын Mn мономердің молекулалық массасына Mm бөлу арқылы табуға болады

P=MnMm

Егер полимерлену квазистационарлық күй жағдайында және ингибитор қатысуынсыз жүрсе, онда тізбекті полимерге беру жылдамдығың және мономер шығының ескермей отырып

(5)

Мұнда Vo — тізбектің бимолекулалық үзілу жылдамдығы, ал

(6)

Тізбекті мономерге (М) және еріткішке (S) беру жылдамдықтарының қосындысы. Екі радикалдың рекомбинациясында бір материалдық тізбек түзіледі, яғни Р екі есе артық болады, сондықтан (10) теңдеуге ½ көбейтіндісін қояды. Содан басқа, диспропорциялану кезінде жойылған радикалдын үлесін λ деп алса, онда рекомбинациялану нәтижесінде жойылған радикалдардың үлесі (1−λ). Осыларды ескере отырып:

(7)

Полимерлену дәрежесінің кері мәні :

(8)

Радикал концентрациясын полимерлену жылдамдығы арқылы көрсетсе

(9)

Ал CM жәнеCS қолданып:

(10)

4. Іс жүзінде полимерлеу процесін төрт тәсілмен жүргізеді: блокта, ерітіндіде, эмульсия және суспензияда.

Блокта полимерлену деп мономердің конденсацияланған фазада еріткіштің қатысуынсыз полимерленуін атайды. Бұл тәсілдің негізгі артықшылығы түзілген блоктарды қосымша өңдемей ақ қолдануға болады және еріткішті бөлу өажет емес. Негізгі кемшілігі бөлініп шығатын жылуды жүйеден шығару қажеттігінде. Жүйенің тұтқырлығы артқан сайын температураны тұрақты ұстау қиындай түседі.

Ерітіндіде полимерлеу әр түрлі вариантта жүреді: еріткіште мономер де, полимер де ериді, немесе еріткіште тек мономер ериді, ал түзілген полимер ерімейді. Бұл тәсілдің артықшылығы бөлінген жылуды жүйеден оңай шығаруға болады. Кемшілігі – ерітіндіні дайындауға, реакциялық жүйеден бөліп алуға және оны қайтадан тазартуға едәуір күш жұмсалады. Оның үстіне бұл алынған полимерді жуу және кептіру керек.

Эмульсияда полимерлеу үшін мономер, су, инициатор, эмульгатор және ортаның рН реттеуші әр түрлі үстеме қосылыстар керек. Инициатор есебінде көп жағдайда тотығу тотықсыздану жүйелері қолданылады. Дисперстік орта ретінде су пайдаланылады, себебі суда мономер ерімейді не өте нашар ериді. Эмульсияны тұрақтандыру үшін эмульгаторлар алынады. Тәсілдің артықшылығы жүйеден жылуды бөліп алу оңай, ал кемшілігі – түзілген өнімді эмульгатордан тазалау керек.

Суспензияда полимерлеу де мономердің судағы эмульсиясын алуға негізделген, бірақ мұнда түзілетін тамшылар ірірек болады. Бұл эмульсия тамшылары суда еритін полимерлермен тұрақтандырылады. Инициатор есебінде көбіне мономер тамшыларында еритін органикалық пероксидтер қолданылады. Әр тамшыдағы полимерленуді микроблоктағы полимерлену деп қарауға болады. Бұл тәсілмен алынған полимер түйіршік түрінде қалыптасады. Түйіршіктердің мөлшерін реттеуге болады.

5. Сополимерлену деп екі немесе одан көп мономерлердің бірге полимерленуін айтады. Сополимерлену нәтижесінде әр түрлі қасиеттері бар полимер алуға болады. Полимерлену сияқты сополимерлену радикалды және иондық механизмдер арқылы жүруі мүмкін. Екі мономердің М1 және М2 сополимерленуін қарайық. Қарапайым жағдайда негізгі тізбекте буындары ретсіз орналасқан макромолекулалар түзілуі мүмкін:

nM1 + mM2 → ~ M1M2M2M1M1M1M1M2M1M1M2M1~

Майо-Льюис схемасы бойынша өсетін радикалдардың активтігі тек соңғы буынның табиғатымен анықталады. М1 және М2 мономерлері сополимерлену кезіндегі өсу реакцияларының схемасы:

~M1. + M1k11 ~M1 – M1.

~M1. + M2k12 ~M1 – M2.

~ M2. + M1k21 ~M2 – M1.

~ M2. + M2k22 ~M2 – M2.

Мұндағы  k11, k12, k21, k22 – тізбектің өсу жылдамдығының жылдамдық константалары.

Сополимерлену кезінде жүйеде квазистационар күй туады. Сонда сополимер құрамының теңдеуі:

m1m2=[M1][M2]r1M1+[M2]r2M2+ [M1] (11)

Бұл теңдеу Майо-Льюис теңдеуі деп аталады. Сополимерлену константаларының r1 және r2 белгілі шамаларының негізінде және бастапқы мономер қоспасының құрамының негізінде сополимердің мольдік құрамын есептейді.

Сополимер құрамының мономерлер қатысында тәуелділігін «мономер қоспасының құрамы – сополимер құрамы» диаграммасы арқылы бейнелеу ыңғайлы (1 сурет).

1 сурет. Сополимер құрамының бастапқы мономерлер қоспасының құрамына тәуелділігі

6."Алфрей – Прайстың сызбанұсқасы. Егер де алынған мономерлер жұбын емес, мономердің әрқайсысы жеке саңдық мәнмен сипатталса, онда мономердің реакцияға бейімділігі мен құрылысының арасындағы тәуелділікті табуға болады. Альфрей мен Прайс "Q-е" схемасын ұсынды. Бұл формула бойынша М2 мономерінің М1. Радикалына қосылу реакциясының константасы тең болады

k12=P1Q2exp[-e1e2] (12)

мұндағы P1 және Q2 – радикал мен мономердің идеалдық реакцияға бейімділігін сипаттайтын параметрлер; е1 және е2 – радикал мен мономердің полюстігін сипаттайтын параметр.

Мұндайда М1 және М2 мономерлерінің М1. және М2. Радикалдарына қосылу жылдамдық константалары тең болады:

k11=P1Q1exp[-e12]  (13)

k21=P2Q1exp[-e2e12]  (14)

k22=P2Q2exp[-e22]  (15)

ал сополимерлену константалары былай сипатталады:

(16, 17)

Келтірілген теңдеулер бойынша r1 жәнеr2  мәндері Q факторларының қатынасы мен е полюстік факторларының айырымын есептеп шығаруға мүмкіндік береді. Демек, Q мен е параметрі де салыстырмалы шамалар. Кез келген жаңа мономердің Q және е параметрлерін табу үшін Q және е  мәндері белгілі стандартты мономер алынады. Стандартты мономер ретінде стирол қабылданып, оған Q=1, е = −0,8 деген мәндер берген.

Ионды полимерлену және сополимерлеу

1. Иондық полимерлену мономерлердегі байланыстардың гетеролиттік жолмен үзілуі арқылы жүреді. Мономердегі қос байланыстың үзілуі иондық полимерлену катализаторларының әсерінен болады. Нәтижесіндс активті иондар түзіледі. Өсіп келе жатқан тізбектің соңындағы атомының зарядына байланысты катиондық және аниондық полимерлену деп бөлінеді.

Катиондық полимерлену. Катиондық полимерленуге электрондонорлық орынбасарлары қос байланыстың а —калпына орналаскан, винил және дивинил мономерлер қолданылады.

Катиондық полимерленудің катализаторлары ретінде электрон акцепторлы қосылыстар қолданылады. Катализаторларды екі топқа бөлуге болады. Бірінші топқа протонды кышқылдар (H2SO4, НСІО4, Н3РО4, НС1 және т.б.) ал екінші топқа апротонды қышқылдар (АІСl3, SnCl4, ТіСl3, ВҒ3 және т.б.) жатады. Екінші топтағы катализаторларға протон бере алатын сокатализаторлар қажет. Сокатализатор ретінде су, спирттер, органикалық қышқылдар, галогеналкилдер колданылады.

Иницирлеу. BF3 қатысында (сокатализатор су) изобутиленнің катиондық полимерленуі. Бұл катализаторларға сокатализатор қосқанда алғашында комплексті қосылыс түзіледі, кейін ол лезде диссоциацияланады:

Тізбектің өсуі.

Тізбектің өсуі мономердің түзілген макрокатионға біртіндеп қосылуынан жүреді. Мономер карбон ионы мен оған қарсы теріс ионның арасына енеді деп есептеледі:

Тізбектің үзілуі мономолекулалық механизммен жүреді, яғни макроиондар өзара әрекеттеспейді, тізбек активтік орталықтың өзінің қарсы ионымен әрекеттесуінен үзіле алады. Мұнда екі жағдай болуы мүмкін. Біріншіден макроионның кинетикалық қозғалғыштығы төмендегенде каталитикалық комплекс бөлініп шығып, иондық жұп жоғалуы мүмкін.

Екіншіден, қарсы ионның фрагменті өсіп келе жатқан тізбекпен ковалентті байланыс түзеді. Мұнда катализатор өзі бөлініп шығады:

Тізбектің мономерге берілу реакциясында катализатор – сокатализатор комплексі мономерге ауысады да, макромолекуланың соңғы буынында қос байланыс пайда болады:

- Процестің жылдамдығы төрт сатыдан тұрады: иницирлеу vин, тізбектің өсуі vө, тізбектің үзілуі vү және тізбектің мономерге берілуі vТ. Әр қарапайым реакция жылдамдықтарын былай өрнектеуге болады:

vин=kинКатСокат[M]

vө=kөM[M+]

vү=kү[M+]

vТ=kТM[M+]

Мұндағы [Кат], [Сокат], [M], [M+] – катализатордың, сокатализатордың, мономердің және өсіп келе жатқан макрокатионның концентрациясы, k – сәйкес реакциялардың константасы.

Жүйеде стационарлық жағдай орнайды деп болжау жасалады, яғни

vин=vүнемесе kинКатСокатM=kү[M+]

Активті макрокатиондардың концентрациясы:

M+=kинkүКатСокат[M]

Процестің жалпы жылдамдығы тізбектің өсу реакциясының жылдамдығымен анықталады:

vжалпы=kpM[M+]

Осы теңдеуге өсіп келе жатқан карбкатионның концентрациясын қойып, катиондық полимерленудің жылдамдығын катализатор, сокатализатор және мономер концентрацияларының функциясы ретінде көрсетуге болады:

vжалпы=kөkин/kүКатСокат[M]2=kжалпыКат[Сокат][M]2

Полимерлену дәрежесі тізбек өсу реакциясы мен реакцияның тоқталу жылдамдықтарының қатынасымен анықталады:

n=vө/vү+vТ

Қарапайым реакциялар жылдамдықтарының мәнін теңдеуге қойып, полимерлену дәрежесінің кері мәнін алуға болады:

1n=kперkp+kобрkp[M]

Орташа полимерлену дәрежесі катализатор концентрациясына байланысты емес.

3. Аниондық полимерленуде өсіп келе жатқан активті тізбектің соңында теріс заряд болады. Аниондық полимерленуге винилді. жэне дивинилді қатардағы, қос байланыс жанында электронакцепторлы орынбасарлары бар мономерлер оңай түседі.

Аниондык полимерленудің қатализаторлары ретінде электрондонорлы қосылыстар қолданылады. Негізінен сілтілік металдардың амидтері, сілтілік металдар мен олардың сұйық аммиактағы ерітінділері, сілтілік металдардың металлорганикалық қосылыстары, метал алкилдер және баскалар пайдаланылады.

Мысалы, инициатор ретінде сүйық аммиактағы натрий амиді алынған аниондық полимерлену механизмін көрсетүге болады:

2. Тізбектің өсуі мономердің макроанионға біртіндеп қосылуы арқылы жүреді:

3. Тізбектің берілуі (мысалы, еріткішке)

Металлалкилдің әсерінен жүретін аниондық полимерленудің механизмін қарапайым түрде мына схемамен көрсетуге болады:

1. иницирлеу

- Тізбектің өсуі:

Сілтілік металдар катализдейтін аниондық полимерлену осындай механизм арқылы жүреді. Бар айырмашылығы иницирлеу кезінде электрон металдан мономер молекуласына ауысып, анион радикал түзіледі:

Анион-радикалдар тез рекомбинацияланып, дианион түзеді. Сонымен, өсуші тізбектің екі шеті де реакцияға түскіш болады:

Аниондық полимерленуде активті орталықтың дезактивациясы бірнеше жолмен жүруі мүмкін.

1. Өсуші тізбектің соңындағы гидрид – ионды Н- мономерге (1) немесе қарсы ионға (2) ауыстыру арқылы:

2. активті ортаның еріткіштен немесе мономерден протонды жұлып алуы арқылы:

- активтік ортаның өздігінен қауырт изомерленуінен:

Осындай процестің кинетикасы иницирлеу kин және өсу kө реакцияларының жылдамдық константаларының қатынасымен анықталады:

Мұндағы q – түрлену дәрежесі, n=1 немесе 2 ол тізбектің өсу механизміне байланысты, ал [M]0 және [I]0 – мономердің және инициатордың бастапқы концентрациясы. Егер kин >> kө, болса, онда түзілген полимердің молекулалық массалық таралу қисығы енсіз болады.

4. Соңғы кезде Циглер Натт катализаторларының қатысуымен жүретін ИКП кең өріс алады. Бұл әдіс стереоретті полимер алуда қолданылады. Циглер Натт катализаторларының құрамына І және ІІ топ элементтерінің металлорганикалық қосылыстары мен IV-VII топтың ауыспалы валентті элементтерінің хлоридтері кіреді.

Мысалы, винил және диен мономерлерін полимерлеу реакциясы. Оттексіз және инертті еріткіштер ортасында когары айтылған қосылыс төртмүшелік комплекс түзеді:

Мономердің π-электроны титанның 3-d электронымен әрекеттескенде титан-этил тобындағы коміртегі байланысы үзіледі де, титан-метилен тобындағы коміртегі арасында координациялык байланыс түзіледі.

Кейін цикл жабылады:

Мономердің π-байланысы ашылып, катализатордың этил тобындағы көміртегімен σ-байланыс түзгенде пайда болған координациялық байланыс үзіледі де, алюминий мен мономердің көміртегі атомының арасында жаңа байланыс пайда болады:

Осы түзілген комплекс полимерлену реакциясының активті орталығы болып саналады. Тізбек әрі қарай осылай өсе береді.

Поликонденсация

1. Поликонденсациялау деп көп функционалды топтарының әрекеттесуінен ЖМҚ түзілу реакцияларын айтады. Поликонденсациялау кезінде көп жағдайда төмен молекулалық қосалқы заттар бөлінеді. Сондықтан бұл реакция кезінде түзілетін полимерлік буындардың құрамы бастапқы мономерлердің құрамынан өзгеше болады.

Поликонденсациялау мономерлері ретінде екі немесе одан да көп функционалды топтары (OH, OR, NH2, Cl, COOH, COOR, COCl, SiOH, SiOR) бар қосылыстар қолданылады.

Поликонденсациялану екі түрлі функционалдық топтардың әрекеттесуінен жүреді. Жалпы түрде бифункционалды мономерлердің поликонденсациялану реакциясы мына теңдеумен өрнектеледі:

n(a-A-a) + n(b-B-b) → a – [- AB-]n – b + (2n-1)ab

мұндағы а-А-а, b-B-bбастапқы мономерлер а және в функционалды топтар: ab— бөлінетін қосалқы зат.

Түзілген полимерлердің қүрылымына қарай поликонденсациялану сызықты және торланған (үш өлшемді) деп бөлінеді.

Егер поликонденсациялауга тек бифункционал топтары бар мономерлер қатысса, онда сызықты макромолекула түзіледі. Мұны сызықты поликонденсацияланудейді.

Немесе

Егер поликонденсациялануға үш немесе одан да көп функционал топтары бар мономерлер қатысса, одан алдымен тармақталған, содан кейін торланған макромолекула түзіледі. Мұны тармакталған немесе торланған поликонденсациялау деп атайды.

Мономерлердің табиғатына байланысты гомополиконденсациялау және гетерополиконденсациялау деп екіге бөледі. Егер поликонденсациялануға әр түрлі функционалды тобы бар біртекті мономер қатысса, оны гомополиконденсациялау деп атайды

Егер реакция екі типті мономерлердің функционал топтарының бір-бірімен әрекеттесуі арқылы жүрсе, оны гетерополиконденсациялаудейді.

Поликонденсациялануға екі немесе одан да көп бір тектес  мономерлер  катысса,  оны  сополиконденсациялау.

- Поликонденсациялану механизмін қарастырғанда функционал топтарының реакциялық қабілеттігі молекуланың мөлшеріне және реакциялық ортаның түтқырлығына байланысты емес деп жорамалданады. Сызықтық поликонденсациялану жылдамдығы бір функционал тобының (Санемесе Cb) концентрациясының өзгерісімен анықталады:

мұндағы [Ckatl— катализатордың концентрациясы, ол процесс барысында түрақты.

[Са ] = [Сb] = [С]деп, мына тендеуді алуға болады:

Tеңдеуді интегралдап, мономер концентрациясын түрлену тереңдігімен байланыстыратын тендеу шығады:

Мұндағы q=[C0-C][C0] - түрлену тереңдігі, [С0 ] және[С ] функционалды топтардың бастапқы және соңғы концентрациялары. Түзілетін полимерлердің орташа поликонденсациялану дәрежесі Рn мына өрнекпен анықталады:

Жоғары молекулалық өнім түрлену дәрежесі тек q = 0,95 болғанда ғана түзіледі. Түрлену дәрежесі одан кем болса тек олигомер түзіледі. Жоғарыдағы теңдеуден поликонденсациялану дәрежесінің Р шекті мәні qөскен  сайын  арта  береді. Бірақ іс жүзінде Р=103болуы өте қиын, өйткені бастапқы қоспада функционал топтарының концентрациясы бірдей емес. Бұл жағдайда поликонденсациялану дәрежесінің шекті мәні былай анықталады:

Мұндағы r=Ca0Cb0 функционал топтары концентрациясының қатынасы, оны эквиваленттік коэффициент дейді.

ЖМ өнім алу үшін қоспаның құрамы стехиометрлікке жақын болу керек, мысалы r= 0,91 болса Рn=10, r=0,99 болса Рn=100, r=0,999 болса Рn= 1000 болады.

3. Полиамидтерді синтездеу.

Аминоқышқылдарды поликонденсациялау:

Дикарбон қышқылы мен диаминді поликонденсациялау:

Диизоцианат және дикарбон қышқылдарының әрекеттесуі:

Полиэфирлерді синтездеу: дикарбон қышқылдары мен диолдардың әрекеттесуі:

ω-оксиқышқылдарды гомополиконденсациялау:

Диолдарды гомополиконденсациялау арқылы жай полиэфир алу:

Полиуретанды синтездеу.

Гликольдің дихлор көмір қышқылы мен диаминдер арасындағы реакция:

Полиалкиленфенилендер мен полифенилендерді синтездеу:

Бірінші реакция арқылы фенолформальдегид полимерін, ал екінші реакция бойынша полиалкиленфенилендер алынады.

4. Үш өлшемді поликонденсацияланудың ерекше белгісі — жүйенің күрт гель түріне ауысуы. Гель түзілу нүктесіндегі түрлену дәрежесі мономердің функционалдығымен аныкталады. Функционалдық топтардың экви-мольдік қатынасында, гель түзу мен реакциянын аяқталу дәрежесі Xарасындағы байланыс Карозерс тендеуімен анықталады:

Мұндағы fор — орташа функционалдық дәреже, n →∞ болса, Х∞= 2/fор. Егер fор = 2 болса, X= 1, яғни реакция нәтижесінде гель түзілмей тек сызықтық полимерлер түзіледі егер fор = 4 болса, онда реакция гель түзілгенше тек 50% қана жүреді.

Поликонденсациялану кезінде жүретін қосалқы реакцияларға циклдеу реакциясын жатқызуға болады. Сондықтан полимерлерді синтездегенде молекулааралык конденсациялану жүрмеу үшін мономерлерді мұқият таңдау керек. Мысалы, циклдену жүрмеу үшін мономердің реакцияға қабілетті топтары бір-бірінен бірнеше көміртегі атомдарымен бөліну керек. Бұл талаптарды мына мысалдардан керуге болады. α-Аминоқышқылдарынқыздырғанда төмен молекулалы пептидтермен бірге дикетодиперазандар түзіледі:

β-Аминоқышқылдарын қыздырғанда ішкі молекулалық реакциялар жүріп, аммиак бөлінеді және қаңықпаған туындылар пайда болады, γ-және δ-аминоқышқылдардан полимер түзілмейді, тұракты бес және алтымүшелі лактамдар түзіледі. ω-аминоқышқылдар, мысалы 9-аминонан және 11-аминоундекан, тек полимер түзеді.

5. Сызықтық поликонденсациялауды балқымада, ерітіндіде, фазалар шекарасында және қатты немесе газ күйде жүргізеді. Балқымада поликонденсациялау 200-300°С температурада инертті газ атмосферасында жүргізіледі. Оның артықшылығы жоғары молекулалық полимерді үлкен жылдамдықпен, еріткішсіз алуға болады, кемшілігі — балқыма алу үшін жоғары температура керек. Осы тәсілмен полиамидтер, полиэфирлер алады.

Ерітінді де поликонденсациялаудың екі түрі бар. Біріншісінде — полимер және мономер еріткіште ериді, ал екіншісінде еріткіште тек қана мономер ериді. Бүл тәсілде қосымша өнім реакциялық ортадан толық бөлінеді, сондықтан алынған полимердің молекулалық массасы жоғары болады. Бүл тәсілдің негізгі ерекшелігі полимердің молекулалык массасы мен реакция жылдамдығының мономер концентрациясына тәуелділігі. Негізгі кемшілігі — қымбат және зиян еріткіштер қолданылады, оларды полимерден бөлу де қиын.

Фазалар шекарасындаполиконденсациялау бір-бірінде ерімейтін екі сұйықтардың қатысуымен жүреді. Компоненттердің реакциялык ортаға жетуі олардың фазааралық шекараға диффузиясымен анықталады, сол себепті бастапқы мономерлерді стехиометрлік қатынаста сақтау қажет емес. Бүл тәсілдің тағы бір ерекшелігі, түзілетін полимерлердің молекулалық массасы жоғары болып келеді. Фазааралық поликонденсациялау арқылы полимер ал у мен қатар, олардан эр түрлі даяр өнімдер, мысалы, талшықтар, қабықшалар алуға болады. Тәсілдің кемшілігі, алынған полимерлер онша таза және біркелкі емес.

6. Поликонденсациялау

- Қарапайым акты екі би- немесе полифункционалды қосылыстардың бір бірімен реакцияласуы

- Әр қарапайым акт кезінде скі активті орталық жойылады (әр молекуладан бір функционалды топ), реакция өнімі екі немесе одан да көп функционал тобы бар молекула.

- Мономер молекуласының саны процестін басталу кезінде-ақ азаяды, полимерлеу дәрежесі 10 жеткенде 1% - тей ғана мономер молекуласы қалады. Реакция барысында полимердің молекулалык массасы біртіндеп өседі.

- Процестің ұзыктығы белгілі бір шекке дейін полимердің молекулалық массасының өсуіне эсер етеді, полимердің шығымы процестің ұзақтығына байланысты емес.

Полимерлеу

- Қарапайым ақты активті орталыққа мономер молекуласының біртіндеп қосылуы.

- Әр карапайым актіде активтік орталық жаңадан түзіледі, реакция өнімі активті орталық (макрорадикал, карбкатион, карбанион).

- Мономер саны күрт азаяды, полимер процестің басында-ак, түзіледі, полимердің молекулалық массасы бүдан кейін өзгермейді.

- Процестің ұзактығы полимердің шығымын арттырады, полимердің молекулалық массасы процесс ұзақтығынан  өзгермейді.

Полимерлерді химиялық түрлендіру

Полимераналогты және ішкімолекулалық түрлендіру

1. Полимерлердің химиялық түрлену реакциялары негізінен үшке   бөлінеді.

- Полимерлену дәрежесі өзгермейтін реакциялар. Бұған полимерге ұқсас түрлендірулер және ішкі молекулалық реакциялар жатады.

- Полимерлену дәрежесі өсетін реакциялар. Бұған молекулааралық реакциялар, жалғанған және блоксополимерлену кіреді.

- Полимерлену дәрежесі төмендейтін реакциялар, яғни полимерлердін деструкциялану реакциялары.

Конфигурациялық әсерлер. Стереоизомерлердін, қайсысы болса да химиялық түрлену кезінде реакциялық қабілеттікке ықпал етеді. Функционал топтарының реакциялық қабілеттігі изо— немесе синдиотактикалық тізбектелу ретіне, яғни буындардың тізбекке калай орналасканына байланысты. Цис- және транс-изомерлер де реакциялык қабілеттілікке әсер етеді. Функционал топтарының макромолекула тізбегінде орналасу жиілігі де оның химиялық қасиеттеріне ықпалын тигізеді. Мысалы, поливинилхлоридтің гидрохлорсыздануы оның тізбегіндегі буындардың орналасуына байланысты екі түрде жүреді. Буындар тізбекте әдеттегідей «басы соңына» типті орналасса, онда поливинилен түзіледі:

Егер буындар басқаша орналасса, онда реакция былай жүреді:

Полимер реакцияларының механизмі мен жылдамдығына елеулі ықпал ететін «көрші» әсері. Бұлай деп функционал тобының реакциялық қабілеттігіне әрекеттесіп үлгерген «көрші» орналасқан топтың әсерін айтады.

Реакцияға түсіп үлгерген қөршілес топтар реакция жылдамдығын төмендетуі де мүмкін. Полиметакриламидтен амид тобының гидролизі көршілес жатқан иондалған екі карбоксил топтарының әсерінен тежеледі де, реакция сонына дейін жүрмейді.

Конформациялық әсерлер. Конформациялык әсерлердің екі түрі бар.

Біріншіден, макромолекуланың бірнеше буындармен бөлінген функционал топтары реакцияға түсу үшін олар бір-біріне жақындау керек, яғни реакция жүру үшін қажетті конформацияның болуы және онын сақталуы шарт.

Екіншіден, химиялық түрлену нәтижесінде макромолекуланың конформациясы өзгереді. Себебі, реакция кезінде макромолекуланың химиялық құрамы, ішкі және молекулааралык әсерлер, полимер тізбегіндегі буындардың ішкі айналмалы потенциалдық тосқауылдары және т.б. өзгереді. Бұған кері жағдай да кездеседі, яғни химиялык түрлендіру кезінде тізбектің жазылуына байланысты реакцияның жылдамдығы артуы да мүмкін. Мысалға поливинилацетаттың гидролизін алуга болады:

Концентрациялық әсерлер. Ерітіндідегі макромолекуланың маңында реакцияға түсетін реагентті концентрациясының өсуіне байланысты реакция жылдамдығы артады. Реакцияның полимерлік катализатордын әсерінен жүретін гидролиздену жылдамдығы, төмен молекулалы қосылыс-толуолсульфоқышқылының қатысуымен өтетін реакция жылдамдығынан жоғары.

Молекуладан ірі түзілімдердің әсері. Төмен молекулалық реагент полимермен жанасқанда оның бетіне орналасқан функционал топтар ғана әрекеттеседі. Ал полимердің бетінде орналаспаған функционал топтармен әрекеттесу үшін реагент полимер қабатынан диффузияланып өтуі керек. Диффузиялану ұзақтығы тек қана реакция жағдайларымен ғана емес, сонымен қатар полимердің және реагенттің химиялық құрылымымен, макромолекулалардың текшелену тығыздығымен анықталады.

Электростатикалық әсерлер. Зарядталған макромолекула төмен молекулалық реагентпен әрекеттескенде реакция жылдамдығынын өзгеруі электростатикалық әсерге байланысты:

2. Макромолекуланың функционал топтарының немесе негізгі тізбектегі атомдардың төмен молекулалық қосылыстармен реакциясын полимерге ұқсас түрлену деп атайды. Реакция кезінде макромолекулалардағы химиялық байланыстар үзілмейді және онын қаңқасының құрылымы өзгермейді. Полимерге ұқсас түрленулер негізінен екі бағытта жүреді.

1. Полимерлер алу. Мүндай реакция мономерлері белгісіз немесе полимерлену реакциясына түспейтін мономерлердің полимерлерін алу үшін қолданылады.

2. Жаңа химиялық қасиеттері бар полимерлер алу. Бұл реакцияларды басқаша полимерлерді химиялык модификациялау деп те атайды. Химиялық модификациялаудың нәтижесінде алуан түрлі қасиеттері бар жаңа полимерлер алуға болады.

Поиливинилбутираль алу реакциясы:

Бұл өнім көп қабатты шыны «триплекс» алуда кенінен қолданылады. Поливинил спиртін полиэтерификациялау немеce поливинил ацетатын полипереэтерификациялау барысында жалпы формуласы ((-CH2-CHOCOR-)n) күрделі эфирлі полимерлер алынады. Олар лактар алуға жұмсалады.

3. Бір макромолекулаға тән функционал топтарының немесе негізгі тізбек атомдарының химиялык реакцияларын ішкімолекулалық реакциялар деп атайды. Реакция нәтижесінде макромолекуланың құрамы өзгереді. Бұл реакцияларды екі түрге бөлуге болады: макромолекулада қанықпаған байланыстар туғызатын реакциялар және ішкімолекулалық циклдену. Мысалы, поливинил спиртінен және поливинилхлоридтен поливиниленді алу:

Циклдеу реакциялары арқылы аса маңызды полимерлер алуға болады. Поливинил спирті формальдегадпен әрекеттесіп поливинилформаль түзеді:

Полиакрилонитрилді қыздырған кезде «кара арлон» деп аталатын отқа төзімді полимер түзеді:

Макромолекулалардың полимерлену дәрежесін жоғарлататын химиялық реакциялар

1. Молекулааралық реакциялар деп бірнеше макромолекулалардың бір-бірімен әрекеттесу реакцияларын айтады. Бұл реакцияларды тігілу деп те атайды, ол тігуші агенттердің немесе жылудың, жарықтың, радиация сәулелерінің әсерінен жүреді. Түзілген торлы полимерлер ерігіштігін және қайтымсыз пластикалық деформациясын жояды. Олардың физика-химиялық сипаттамалары өзгереді. Тордың жиілігі артқан сайын, әсіресе, полимердің қаттылығы, жұмсау температурасы және жоғары температураға шыдамдылығы артады.

Торлы полимерлер макромолекулалар арасында жүретін ретпен орналасқан коваленттік байланыс немесе екінші валенттік байланыстар арқылы түзіледі. Бірінші жағдай химиялық, немесе қайтымсыз тігілу, ал екіншісі — физикалық немесе қайтымды тігілу деп аталады. Физикалық тігілу кезінде пайда болатын байланыстар коваленттік байланысқа қарағанда әлсіз, сондықтан полимер ерігенде немесе жоғары температурада қыздырғанда жойылады. Молекулааралық реакцияларға вулкандау және қатайту реакциялары жатады.

Күкіртті вулкандауды қос байланысы бар каучук қоспасын күкіртпен 130-160°С қыздыру арқылы жүргізеді. Реакция жалпы түрде мына сызбанұсқамен жүреді:

Мұндағы n=1-8.

Сонымен қатар, күкірт қос байланысқа α-қалыпта түрған сутегі атомымен де әрекеттесуі мүмкін:

Күкіртсіз вулкандау макромолекуласында кос байланыс жоқ каучуктер үшін қолданылады.

Қатаю деп реакцияға қабілетті сүйық олигомердің қатты, ерімейтін, балқымайтын үш өлшемді қайтымсыз полимерге айналуын айтады. Қатаю әр түрлі пластмассалар, герметиктер, желімдер, лактар және бояулар өндірісінің негізгі технологиялық процестерінің бірі. Қатаю олигомердің функционал топтарының бір-бірімен химиялық әрекеттесуінен немесе арнайы қосылған реагенттер қатайтқыштардың әсерінен жүреді. Олигомердің және қатайтқыштың құрылымына, процестің жағдайына байланысты қатаю механизмі полимерлену, поликонденсациялану және аралас болып келеді.

Мысалы, алифаттық диаминдер қалыпты жағдайда мына сызбанүсқамен катаяды:

2. Мұндағы ең жиі қолданылатын әдіс аниондық полимерлену.

Анионды полимерленуде тізбек үзілмейді, мономер біткенде жүйеде «жанды» полимерлер қалады. Егер осы жүйеге жаңа мономер қосса полимерлену процесі әрі карай жалғасып кете алады. Мономерлерді алма-кезек ауыстыра отырып, блоксополимер алуға болады. Блоктың ұзындығын, санын және ретін оңай өзгертуге болады. Мысалы, стирол мен изопреннің блок сополимерін алу сызбанұсқасы:

Блоксополимерлерді полимерлі және олигомерлі блоктардың бір бірімен поликонденсациялану механизмі бойынша әрекеттесуі арқылы да алуға болады:

Гомополимерлерді механикалық әдіспен өндегенде, оларға жарык сәулесімен немесе ультрадыбыспен әсер еткенде де блоксополимер түзіледі. Осындай физикалық  әсерлердің салдарынан полимерлер бүзылып, макрорадикалдар түзеді де, олар рекомбинацияланып, блоксополимер пайда болады.

Жалғанған сополимерлерді де жоғарыда қаралған әдістермен алуға болады. Мұнда тек активті топ немесе жалқы электрон тізбектің шетінде емес, оның ортасында орналасуыкерек. Өнеркәсіпте ең көп тараған әдіс тізбек берілу реакциясы. Мысалы, стиролдың полибутадиенге жалғану реакциясы:

Жалғанған сополимер алу үшін полимерден қозғалғыш сутегі атомын үзіп алу керек. Сонда макромолекулада активті орта пайда болып, осы жүйеге қосылған мономер полимерленеді. Әдістің тиімділігі тізбек берілу реакциясының жылдамдығымен, үзіліп алынатын атомның қозғалғыштығымен және макрорадикалдың реакциялық қабілеттігімен анықталады.

Макромолекулалардың полимерлену дәрежесін төмендететін химиялық реакциялар

1. Полимерлену дәрежесін төмендететін реакциялар макромолекуланың негізгі тізбегінің үзілуі арқылы жүреді және оларды деструкциялану (құрылымсыздану) деп атайды.

Термиялық деструкциялану деп полимердін молекулалық тізбегінің жылудың әсерінен үзілуін айтады. Полимерді қыздырғанда бірнеше айырылу реакциялары жүруі мүмкін. Оларды негізінен екі түрге бөлуге болады: полимерсіздену (деполимерлену) және орынбасарлар реакциясы.

Деполимерлену полимердің негізгі тізбегі қаңкасының үзілуімен сипатталады және әр аралық сатыда түзілетін реакция өнімдері бастапқы мономерге ұқсас болады. Реакцияның соңғы өнімдері алкандар мен алкендер болуы мүмкін. Карботізбекті полимердің температураға төзімділігі С-С байланыстардың беріктігіне байланысты.

Тефлон 400°С дейін бұзылмайды, сондықтан өнеркәсіптің алуан салаларында қолданылады. Полимердің негізгі тізбегіне ароматты топ енгізсе, оның температураға төзімділігі артады. Мысалға поликарбонатты келтіруге болады:

Негізгі тізбегі тек ароматты циклден тұратын полимердің температурага төзімділігі поликарбонаттан да жоғары:

Термиялық деструкциялану кезінде иницирлеу процесі макромолекуланың соңында, кос байланыс бар жерде жүреді:

Деполимерлену процесінде тізбектің өсуі деп мономерлердің иницирлеу нәтижесінде түзілген макрорадикалдардан біртіндеп бөлінүін айтады.

Радикалдар әдеттегідей рекомбинациялану және диспропорциялану жолдарымен жойылады.

Полимердің фотохимиялық деструкциялануы жарық энергиясының әсерінен радикалдык механизммен жүреді. Бұл процеске қысқа толкынды жарықты сіңіретін топтары бар полимерлер бейім келеді. Мысалы, полиизопреннің ультракүлгін жарық әсерінең деструкциялануы. Процесс сутегі атомының үзіліп шығып, еркін радикалдар түзілуінен басталады:

Пайда болған аллил типті еркін радикал изомерленгенде полиизопрен макромолекуласы деструкцияланады:

Соңғы радикалдар бір-бірімен әрекеттесе, макромолекулаларда көлденең байланыстар түзіледі.

2. Мұндай процеске полимерлердің молекулалық тізбегінің механикалық әсерлерден ыдырауы жатады. Мысалы, полибутадиенді механикалық жолмен  өндеген кезде жүретін реакциялар:

Түзілген біріншілік еркін радикалдар бір бірімен немесе макромолекулалармен химиялық реакцияға түсе алады. Мұнда түзілген макрорадикал қасындағы макромолекуладан сутегін үзіп алып, жаңа макрорадикал түзуі мүмкін:

немесе қатар орналаскан макромолекуланың қос байланысына қосылуы мүмкін:

Екі жағдайда да полимерлік еркін радикалдар түзіледі, олар тағы да реакцияға қатысуы мүмкін. Мысалы, біріншілік радикалдар бір-бірімен қосылып, тармақталған қосылыс түзеді:

немесе полимерлік радикалдар рекомбинацияланып, макромолекулалар арасында көлденең байланыс түзіледі:

3. Гидролиз. Амид, күрделі эфир және ацеталь топтары бар полимер қышқылдар немесе сілтілер қатысында оңай гидролизденеді. Сонда полимердің негізгі тізбегі ыдырайды. Полиамдтің гидролизі былай жүреді:

Полиэфирлердің гидролизі:

Карботізбекті полимерлер гидролизденбейді.

Ацидолиз. Полимер молекулаларының карбон кышқылдарының әсерінен ыдырауын ацидолиздейді:

Алкоголиз. Полимер молекуласының спирттердің әсерінен ыдырауын алкоголиздейді. Полиэтилентерефталатты кайнаған этиленгликольмен өндегенде терефталь кышқылының дигликоль эфирі және соңғы буынында гликоль тобы бар төмен молекулалы полиэфир түзіледі. Түзілген заттар поликонденсациялану реакциясына түсе алады:

Аминолиз. Полимер молекуласының аминдердің әсерінен ыдырауын аминолиздейді. Аминолизге полиамидтер, анилинформальдегид шайырлары және полиимидтер бейім.

4. Бұл процесс ауадағы оттегінің, озонның, пероксидтер мен минералдық тотықтырғыштардың (KMnO4, HNO3,К2Сr2O7 және т. б.) әсерінен болады. Деструкциялану нәтижесінде полимердің қаттылығы артады, түссізденеді және онын беткі қабаты өзгереді. Тотықтырғыштардың әсерінен жүретін деструкциялану тізбекті реакция механизмі бойынша жүреді.

Иницирлеу реакциясы:

Мұндағы RH — полимер молекуласы. Сутегі атомының көміртегімен байланыс энергиясы кейбір себептермен төмендеген. Оған мысалы, үшіншілік көміртегінің жанын-дағы, α-метилен тобындағы сутегі және т. б. жатады.

Гидропероксид ROOH молекулалары түрақсыз. Олар ыдырап тізбекті жалғастыра алатын косымша радикалдар түзеді:

Тізбектің өсуі пероксид радикалдарының полимер молекуласымен әрекеттесуінен болады:

Тізбектің үзілуі пайда болған көптеген радикалдардың бір-бірімен қосылуынан жүреді:

Синтетикалық полимерлер

Карбогомотізбекті полимерлердің өкілдері

1. Полиэтилен [- CH2 – CH2 -]n жоғары қысым арқылы радикалдық полимерлену немесе атомосфералық қысымда иондық полимерлену әдістермен алады. Жоғары қысымды полиэтиленді 100МПа қысымда және 100-3000С молекулалық оттегі қатысында (0,05-0,1%, инициатор ретінде) алады. Сызықты полиэтиленді мыс ұнтағы қатысында диазометан ерітіндісің ыдырау арқылы да алуға болады

nCH2N2 → [- CH2 – CH2-]n/2 + nN2

немесе көміртек тотығын сутегімен тотықсыздандыру (Фишер-Тропш процесі)

nCO + 2nH2 → [- CH2 – CH2 - ]n/2 + nH2O

катализатор рутений.

Бөлме температурасында еш бір еріткіште ерімейді, 700С жоғары температурада төртхлорлы көміртек, үшхлорэтиленде, толуолда, ксилолда ерийді, суытқанда түндаға түседі. Химиялық және суға тұрақты, жоғары физика химиялық және диэлектрлік қасиеттерге ие.

Полипропилен

Радикалды полимерлену әдісімен алынады. Стереоретті ЖМ ПП Al(C2H5)3және TiCl3немесе Al(изо-С4Н9)3және TiCl3 қатысында алынады. ММ 60 000 – 200 000, балқу температурасы 164-1700С, тығыздығы 920 кг/м3. Ол қышқылдар, негіздер және майлар әсеріне тұрақты. Бөлме температурасында еш бір еріткіште ерімейді, 800С температурада ароматты көмірсутектерде және хлорланған парафиндерде ериді.

Полистирол (поливинилбензол)

Стиролды асқын тотықтары қатысында блок немесе эмульсиялық радикалдық полимерлеу арқылы алады. ПС фенил топтары 1,3 қалыпта орналасқан

Техникалық ПС ММ 70 000 – 200 000. Шынылану температурасы 800С, тығыздығы 1050-1070 кг/м3. Ол ароматты көмірсутектерде ериді, спирттер, қышқылдар, негіздер әсеріне тұрақты, жақсы диэлектрик, бірақ механикалық тұрақтылығы және термотұрақтылығы төмен.

Поливинилхлорид

Асқын тотықтар қатысында ВХ эмульсиялық немесе суспензиялық полимерлеу арқылы алынады. Хлор атомдары  1,3 қалыпта орналасқан:

Мырыш хлордың тек 84-87% бөліп тастайды. Техникалық ПВХ ММ 18 000 – 30 000, тығыздығы 1350-1460 кг/м3, кристалданбайды, шынылану температурасы 87-950С, 130-1500С ыдырайды, полярлы және полярсыз еріткіштер қоспасында ериді, мономерде, суда, спиртте, қаныққан көмірсутектерде ерімейді, 200С қышқылдар және сілтілерге тұрақты.

Полиметилметакрилат

ММ 50 000 – 200 000, тығыздығы 1180-1190 кг/м3, шынылану температурасы 980С. Ацетонда, хлорланған көмірсутектерде, күрделі эфирлерде ериді.

Полиакрилонитрил

Акрилонитрилды асқын тотықтар немесе диазоқосылыстар қатысында эмульсиялық радикалдық полимерлеу арқылы алады. Цианотоптар 1,3 қалыпта орналасады:

ПАНның ММ 40 000 – 70 000, тығыздығы 1130-1160 кг/м3, шынылану температурасы 800С, 2200С температурада айырылады. Диметилформамидте, лактамдарда, сулы  нитрометанда ериді. Термотұрақтылығы және физика механикалық көрсеткіштер өте жоғары.

2. Полибутадиен

[ - CH2 – CH = CH – CH2 - ]nөндірістік синтез С.В. Лебедев ұсынған. Қазіргі заманда бутадиенді асқын тотықтар немесе диазоқосылыстар қатысында эмульсиялық радикалдық полимерлеу, сонымен қатар иондық полимерлеу арқылы алады.

Радикалдық полимерленуде бутадиен молекулалары 1,4 қалыпта қосылып, негізгі тізбегінде қос байланысы бар сызықты полимер түзу мүмкін:

…. СН2 – СН = СН – СН2 – СН2 – СН = СН – СН2 - ….

Немесе 1,2 қалыпта, онда бүйір тізбегінде қос байланысы бар полимер түзіледі:

Сонымен қатар 1,4 және 1,2 құрылымды полимер түзілуі мүмкін

Буындардың орналасуы озондау әдісімен анықталады. 1,4 құрылымды озонид ыдырағанда янтар қышқылы және янтар альдегиді түзіледі.

Полиизопрен

Табиғи каучук және гуттаперча полиизопреннің изомерлері болады. Табиғи каучуктың құрылысы:

Гуттаперча оның стереоизомері:

Каучук – эластикалық өнім, оның ММ 200 000-400 000, тығыздығы 900 кг/м3, шынылану температурасы – 730С, бензинде, күкірткөміртегінде ериді. Гуттаперча – ММ 23 000 және тығыздығы 945-955 кг/м3 боялған қатты заттар, қыздырғанда бензинде ериді.

Синтетикалық ПИ иозопренді асқан тотықтар немесе диазоқосылыстар қатысында эмульсиялық полимерлеу арқылы алады. Синтетикалық ПИ элементарлық буындар транс – 1,4, цис – 1,4 және 1,2 типі бойынша қосылған:

Полихлорпрен

Хлорпренді асқын тотықтар немесе диазоқосылыстар қатысында эмульсияда радикалдық полимерлеу арқылы алынады. Каучуктың үш түрі алынуы мүмкін. Хлорпрен бөлме температурасында 25-30% дейін полимерлегенде жұмсақ, пластикалы, бензинде еритін сызықты полимер α-полихлорпрен алынады. Бөлме температурасында ұзағырақ полимерлегенде тармақталған μ-полихлоропрен түзіледі. Метал тұздарының қатысуында ерімейтін қатты ω-полихлоропрен түзіледі.

α-полимердің құрылымы сызықты, ал μ- и ω-полимерлердің  – торлы.

α-полимердің ММ 100 000 – 300 000 аралығында, тығыздығы 1270 кг/м3. Хлорпреннің иондық полимерленуінде полициклохлоропрен түзіледі:

- п-полифенилен

Активтелген мыс ұнтағы қатысында 2500Ста п-дибромбензолдың поликонденсациялауымен алынады:

Полифенилендер негізгі тізбегі қатаң болғандықтан ароматты көмірсутектерде ерімейді, өте омырылғыш, 5600С дейін тұрақты.

Полиметиленфенилен (полибензил) и полиэтиленфенилен

Хлорлы бензил темір хлориді қатысында поликонденсацияланса ММ 2000 – 3000 полиметилфенилендер алынады. Күкірт қышқылы қатысында бензил спирті қатысында да поликонденсацияға түсіп, алынуы да мүмкін:

Полиметиленфенилендер көпшілік органикалық еріткіштерде ериді, балқу температуралары төмен (70-800С).

Полиэтиленфенилен 1,2-дихлорэтан бензолмен алюминий хлориді қатысында поликонденсациялау арқылы алынады. Өндірісте дипксилилен вакуумда пиролиз реакциясы арқылы алынады:

Алынған кристаллдық ерімейтін полимердің балқу температурасы 4000С, шынылану температурасыны 700С. Полимердің құырылысы сызықты. 4800С дейін тұрақты.

Полиметиленоксифенилендер (фенолформальдегидті  полимерлер).

Фенол мен формальдегид поликонденсациялағанда фенолформальдегидті шайырлар түзіледі. Бірінші сатысында метилолтуындылары түзіледі, олардың поликонденсациясы суды бөлуімен жүреді. Фенол мен формальдегидтың 7:6 қатынасында қышқыл катализатор қатысында сызықты полимер түзіледі:

Оның ММ 1300, новолак деп аталады. Новолактар лак және пресс ұнтағының өндірісінде қолданылады.

Новолактың полярсыз еріткіште ерігіштігін арттыру үшін полимерге полярсыз топтар енгізеді. Ол үшін полимерді алдымен сілтімен, одан кейін алкилгалогенидпен өндейді:

Формальдегид артық мөлшерде алынса тармақталған полимер – резолдар түзіледі:

Немесе торлы полимерлер – резиттер түзіледі:

Карбогетеротізбекті полимерлердің өкілдері

1. Жай эфирлер. Полиэтиленоксидтер – тұтқыр сқйықтар, жұмсақ немесе қатты заттар. Полипропиленоксид туындылары пентаэритрит негізінде алынады

Немесе органикалық қышқылдардың ангидриді негізінде:

Полифениленоксидтер

Галогенфеноляттарды бензофенонда йод қатасында немесе нитробензолда сусыз поташ және ұнтақ тәріздес мыс қатысында қыздырғанда полифениленоксидтер алынады. Реакция радикалдық механизм бойынша жүреді, ММ 1350-9000 олигомер түзіледі. Жоғары химиялық және термиялық тұрақтылыққа ие. ЖМ полифениленоксидтерді ксиленолды – 2,6 оттегі және мыспиридин катализатор қатысында тотығу дегидрополиконденсациялау арқылы алынады.

Немесе 4-бромксиленолдан-2,6 калий феррицианиді қатысында:

Полифениленоксидтер жоғары термиялық, химиялық және радиациялық тұрақтылыққа ие, жақсы диэлектрик болады.

Полиацеталдар. Полиметиленоксид [полиформальдегид – СН2 – О -]n. Құрғақ формальдегидті құрғақ бензол немесе толуол ортасында полимерлеу арқылы алады. ММ 400 000, тығыздығы 1425 кг/м3, балқу температурасы 1800С, шынылану температурасы -40тан -800С дейін. 800С жоғары температурада көптгене органикалық еріткіштерде ериді.

Полиацетальдегид

Ацетальдегидті балқу температурасынан төмен температурада суытқанда аморфты каучук тәріздес полимер түзіледі. Ацетальдегидті үшфторлы бордың эфираты қатысында катиондық полимерлеу немесе н-бутиллитий қатысында -60 -1000С температурада аниондық   полимерлеуге түсіріп, изотактикалық полиацетальдегид алынады. Оның балқу температурасы 1650С. Атактикалық  полиацетальдегид көптеген органикалық еріткіштерде ериді, изотактикалық полимердің ерігіштігі шектеулі.

Күрделі полиэфирлер.

Полиэтилентерефталат. Синтездің бастапқы өнімдері терефтал қышқылы және этиленгликоль. Терефтал қышқылын тазарту үшін оны метанолмен әрекеттестіреді, алынған  диметилтерефталатті этиленгликольмен әрекеттестіреді:

Мұндағы  m=2-4

Одан кейін поликонденсацияны жүргізеді:

Мұндағы n+m=200-300

Полиэтилентерефталат жоғары жарық және ылғалтұрақтылыққа ие. Полиэтилентерефталаттан жасалған бұйымдар қышқылдар, сілтілер және тотықтырғыштар әсеріне тұрақты.

2. Полиамидтер.

Аминқышқылдардың, дикарбон қышқылдардың және диаминдердің полимерлері полиамидтер деп аталады. ММ 11000 нан 22 000 дейін. Жоғары физика механикалық көрсеткіштерге ие және синтетикалық талшықтар мен пластикалық массалар өңдірісінде қолданылады. Фенолда, крезолда, құмырсқа қышқылында және концентрлі күкірт және тұз қышқылдарда ериді.

Поли-ε-капроамид (полиамид 6) HO – [- CO – (CH2)5 – NH - ]n – H, «капрон», ε-капролактамды су қатысында полимерлену арқылы алады. Тығыздығы 1140 кг/м3, балқу температурасы 2150С.

Полигексаметиленадипамид (полиамид 6,6) «анид» H – [- NH – (CH2)6 – NHCO – (CH2)4 – CO - ]n – OH. Гексаметилендиамин және адипин қышқылының поликонденсациялау арқылы алады. Тығыздығы 1140 кг/м3, балқу температурасы 2550С.

Поли-ζ-энантоамид H – [- NH(CH2)6 – CO - ]n – OH (энант или полиамид 7) ζ-аминоэнант қышқылын поликонденсациялау арқылы алады. Тығыздығы 1100 кг/м3, балқу температурасы 2250С.

Поли-ω-ундеканамид (полиамид 11) H – [- NH – (CH2)10 – CO- ]n – OH ω-аминоундекан қышқылын поликонденсациялау арқылы алады. Тығыздығы 1040 кг/м3, балқу температурасы 1890С. 50%-тік азот және күкірт қышқылдарында, 30%-тік тұз қышқылы және 97%-дік құмырсқа қышқылдарында ериді.

Полиалкилентерефталамиды терефтал қышқылының дихлорангидриді мен алифатты диаминдерді поликонденсациялау арқылы алады:

Полимерлер күкірт және үшфторсірке қышқылдарында ериді. Талшықтар өндірісінде қолданылады.

Полифенилентерефталамид

Терефтал қышқылының дихлорангидриді мен п-фенилендиамидті фазааралық поликонденсациялау арқылы алады:

Термотұрақтылығы жоғары.

Полиимидтер.

Полифталимидтер

Бірінші компонент ретінде терефтал қышқылының туындылары, екінші компонент ретінде диаминдер, мысалы, пиперазин қолданылады:

Полипиромеллитимидтер:

Полипиромеллитимин қышқылын дегидратациялау арқылы алады. Ол пиромеллит қышқылының диангидриді диаминмен поликонденсацияланғанда алынады:

Полипиромеллитимидтер жоғары механикалық және диэлектрлік қасиеттерге ие, тотықтыруға, радиацияға, еріткіш әсеріне тұрақты. Олар 4200С дейін тұрақты.

Полисульфонилбензимидтер.

4,4/-сульфонилдибензой қышқылының дихлорангидриді екіншілік диаминдермен фазааралық поликонденсацияланғанда алынады:

Полипиперазин 4,4/-сульфонилбензимидті 4,4/-сульфонилдибензой қышқылының дихлорангидриді пиперазинмен фазааралық поликонденсацияланғанда алынады:

Бұл полимер 3400 С дейін тұрақты, N, N/ - диметилформамидте және құмырсқа қышқылында ериді.

Полиуретандар. Олар дикарбамин қышқылдардың R(NHCOOH)2 және гликольдардың эфирлері:

Полиамидтерге жақын, себебі уретан тобына амид тобы   кіреді

Полиуретандарды алу әдістері:

Диизоцианаттардың гликольдермен поликонденсациялануы:

Гликолдердің дихлоркөмірқышқылды эфирлердің димаминдермен поликонденсация лануы:

Бастапқы өнімдер ретінде функционалдығы екіден артық заттарды қолданса, тігілген полиуретандар алынады:

Негізгі тізбегінде күкірт бар полимерлер.

Жай тиоэфирлер, полисульфидтер, полисульфондар.

Жай тиоэфирлі байланысы бар полимерлерді этиленсульфидінің полимерленуі немесе алкилгалогенидтердің натрий сульфидімен поликонденсациялануы арқылы алынады:

Дихлорэтан натрий тетрасульфидімен полиэтилентетрасульфидті түзеді:

Полиалкилентетрасульфидтер – каучук тәріздес полимерлер, олар тиоколдар деп аталады. Олар майларға және ерітікіштерге тұрақты. Сілтілердің сулы ерітінділері әсер еткенде полиалкилентетрасульфидтер екі күкірт атомын бөліп алып, полиалкилендисульфидтерге айналады.

Политиоэфирлерді димеркаптандар қатысында диолефиндерді полимерлеу арқылы алады:

Ароматты полисульфидтерді п-галогентиофенолдардың тұздарын поликонденсациялау арқылы алады:

Полифениленсульфид балқы температурасы 2950С, ауада 4000С дейін тұрақты. Шыныға адгезиясы жоғары.

Политиоэфирлер асқын тотықтармен тотыққанда полиалкиленсульфондар түзіледі:

Полигексаметиленсульфон 2120С температурада балқиды. Полиалкиленсульфондарды күкірт қос тотығы этиленмен немесе оның туындыларымен полимерлену арқылы алады.

Дәріс материалдарын игергеннен кейін білуге қажетті негізгі түсініктер: құрамында оттегі, азот және күкірт бар негізгі полимерлердің құрылысы мен қасиеттері, оларды алу және қолдану

Элементогетеротізбекті полимерлер

1. Кремнийорганикалық полимерлер (полисилоксандар) құрамында бейорганикалық полимерлерге тән силоксан байланысы – Si – O – Si -  және органикалық радикалдары бар. Сондықтан кремнийорганикалық полимерлер орагникалық және бейорганикалық полимерлер арасындағы аралық қосылыстар. Кремнийорганикалық полимерлерді кремний қышқылының органикалық туындыларың поликонденсациялау арқылы алады. Мұнда қышқылдың бір немесе екі гидроксил топтары кремниймен байланысқан алкил немесе арил топтарымен алмасқан. Бос гидроксил топтар галогенмен алмасуы немесе этерификациялануы мүмкін.

Кремнийорганикалық полимер синтезінде бастапқы өнімдер ретінде алкиларилхлорсиландар немесе ортокремний қышқылының алкиларилорынбасқан эфирлері қолданылады. Содан кейін бір уақытта осы қосылыстардың гидролизін жүргізіп, түзілген силанолдардың поликонденсациясын жүргізеді:

Бифункционалды кремнийорганикалық қосылыстардың – силандиолдардың R2Si(OH)2поликонденсациясында каучук тәріздес сызықты термотұрақты полимерлер түзіледі. Кремний қышқылының үшфункционалды қосылыстар RSiCl3немесе RSi(OR)3сілтілеу және поликонденсацияланудан кейін тармақталған немесе торлы полимерлер түзеді:

Жеңіл жағдайда силантриолдардан тізбекте циклдері бар полимерлер алынады. Фенилсилантриол C6H5Si(OH)3  немесе оның туындыларының ерітіндіде сілтілік катализаторлар қатысында поликонденсациясында стереоретті синдиотактикалық полимер  – полифенилсилсесквиоксан түзіледі:

Бұл полимер балқымайды, бірақ бензолда және хлороформда ериді. Полимер 5250С температураға дейін тұрақты,3000С температурада ұзақ қыздырғанда өзінің қасиеттерін өзгертпейді. Ол түссіз тұрақты қабықшалар түзеді, жақсы электрлік қасиеттерге ие. Кремнийорганикалық полимерлерде диэлектрлік және термотұрақты қасиеттері жоғары. Электроизоляциялық материалдар ретінде қолданылады.

2. Алюминийорганикалық полимерлер (полиалюмоксандар)

Алюминий алкоголяттарың поликонденсациялап, полимерлі алкоголяттарды сілтілейді. Полиалюмоксандарға алюминий сабындар жатады. Олар алюминий алкоголяттары мен май қышқылдарынан алынады. Полимердің құрылысы:

Полиацетилацетонаталюмоксан диалкоксиалюминий ацетилацетонаттың гидролизі арқылы алынады:

Полимер гидролизге төзімді және 5000С дейін қызған кезде оның қасиеттерін өзгертпейді. Ыстыққа төзімді бояулар дайындау үшін байланыстырғыш ретінде қолданылады.

Титаноорганикалық  полимерлер (полититаноксандар)

о-титан эфирлерің мысалы, о-бутилтитанаттың жартылай гидролизі арқылы алады:

Полититаноксандар түссіз, термотұрақты, гидрофобты. Оптикада және БАЗ ретінде қолданылады.

Қалайыорганикалық полимерлер (полистанноксандар)

диалкил- немесе диарилхлорстаннаттардың гидролизі арқылы:

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- Семчиков Ю.Д. Высокомолекулярные соединения: Учебник для вузов. М.: Академия, 2010. С. 346-360

- Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы. Авторлар ұжымы.Алматы: Санат. – 2005. 89-102 б

- Стрепихеев А.А., Деревицкая В.А. Основы химии высокомолекулярных соединений: Уч. пособие. М.: Химия, 2006. С.265-300

- Киреев В.В. Высокомолекулярные соединения: Учебник для вузов. М.: Высш.школа, 2002. С.394-39

- Шур А.М. Высокомолекулярные соединения: Уч. Пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2001. С.621-644

- Тагер А.А. Физико-химия полимеров: М.: Химия, 2008. С. 56-69

Дина Дүйсенбекқызы Асылбекова

Талғат Құрақұлы Ақылов

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы

Оқу құралы

Басылымға қол қойылды « __»   __. 2021ж.

Қағаз форматы Х×Y 1/16

Типографиялық қағаз. Офсетті басылым. Көлемі 10 б.т.

Таралымы ___ дана. Тапсырыс № ___.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті баспаханасы

М.Әуезов атындағы баспа орталығы, Шымкент қ,Тәуке хан даңғылы,