Ф.7.03-03

Тлеуова Салтанат Талиповна

Тлеуова Айым Болатбековна

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАЗАХСТАНА»

Шымкент, 2021

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

НАО «ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.АУЭЗОВА»

КАФЕДРА «ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ НЕОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»

Тлеуова Салтанат Талиповна

Тлеуова Айым Болатбековна

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАЗАХСТАНА»

для студентов образовательной программы

6В072000– Химическая технология неорганических веществ

Шымкент, 2021

УДК 553.04.(574)

Составители: Тлеуова С.Т., Тлеуова А.Б. Конспект лекций по  дисциплине «Минеральное сырье Казахстана» - Шымкент: ЮКУ им. М.Ауэзова,  2021.- стр. 85

Конспект лекций составлен  в соотвествии с требованиями  учебной программы дисциплины «Минеральное сырье Казахстана».

В конспекте лекций изложены географическое расположение месторождений минерального сырья Казахстана, его разновидности;оценивает запасы различных видов минерального сырья: серы, фосфатов, сульфидов, боратов, калийных и натриевых солей, силикатов, их химический и минералогический состав, условия залегания и доступность для разработки.

Конспект лекций   предназначен для студентов   образовательной программы 6В072000 – Химическая технология неорганических веществ

Рецензент: Анарбаев А.А.-д.т.н, профессор  ЮКУ им. М. Ауэзова

Айкозова Л.Д. – к.т.н., доцент ЮКУ им. М. Ауэзова

Рассмотрено и рекомендовано к  печати  заседанием кафедры «ХТНВ»,  протокол № 4 от «19» 11  2021 г. и комитета высшей школы «Химической инженерии и биотехнологии» по инновационным технологиям обучения и методической обеспеченности,  протокол № 4 от  «30»  11 2021 г.

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКУ им. М.Ауэзова, протокол №___ от ___  «___»  _____ 2021 г.

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2021г.

Ответственный за выпуск Тлеуова С.Т.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7

Лекция 1. Расположение химических элементов на планете. Виды и характеристики полезных ископаемых	27

Лекция 2. Роль минеральных ресурсов в инновационном развитии Республики Казахстан	27

Лекция 3. Географическое положение полезных ископаемых на территории Казахстана и его характеристика. Доля ресурсов Казахстана в мировых ресурсах	31

Лекция 4. Доля ресурсов Казахстана в мировых ресурсах	31

Лекция 5. Категория сырья. Сбалансированные, забалансовые и прогнозные (прогнозные) запасы природного сырья	34

Лекция 6. Научный принцип комплексного использования сырья - рациональное использование недр	34

Лекция 7. Описание и классификация промышленных отходов. Переработка твердых техногенных отходов горнодобывающей промышленности	40

Лекция 8 Переработка твердых техногенных отходов химической промышленности	40

Лекция 9. Рудные полезные ископаемые. Описание ресурсов черных металлов. Адреса ванадия, марганца	43

Лекция 10. Железные адреса. Их роль в экономике Казахстана и сфере использования черных металлов	43

Лекция 11. Месторождения хрома. Их роль в экономике Казахстана и сфере использования черных металлов. Месторождения ниобия и тантала	46

Лекция 12. Месторождения никеля, кобальта, вольфрама, молибдена	46

Лекция 13. Концепция безотходной техники. Переработка твердых техногенных отходов производства черных металлов	51

Лекция 14. Организация переработки полезных ископаемых по безотходной технологии	51

Лекция 15. Легкие и тяжелые металлы. Описание ресурсов цветных металлов. Месторождения алюминия, титана, бериллия в Казахстане	55

Лекция 17. Цветные металлы. Цинк, свинцовые адреса	58

Лекция 18. Цветные металлы. Месторождения сурьмы и ртути	58

Лекция 19. Драгоценные металлы. Золотые и серебряные месторождения	61

Лекция 20. Драгоценные металлы. Металлические месторождения платины и ее группы	61

Лекция 21 Месторождения редкоземельных металлов	65

Лекция 22 Поля радиоактивных металлов. Запасы и производство урана	65

Лекция 23 Неметаллические полезные ископаемые Баритовые месторождения. Фосфорсодержащее сырье.	69

Лекция 24 Неметаллические минералы	69

Лекция 25. Неметаллические минералы. Карбонатное сырье	71

Лекция 26. Неметаллические минералы. Солевые отложения	71

Лекция 27. Топливные ресурсы. Нефтяные месторождения	75

Лекция 28. Топливные ресурсы. Газовые месторождения	75

Лекция 29. Неминеральное сырье и топливные ресурсы. Запасы угля	81

Лекция 30. Организация переработки нефте- и угольных отходов по безотходной технологии	81

Список использованных источников	84

Введение

Значение химической промышленности для технического прогресса и удовлетворения потребностей населения

Химическая промышленность обеспечивает народное хозяйство огромным количеством всевозможных продуктов, без которых была бы невозможна жизнь современного общества.

В результате химической переработки ископаемого топлива (каменного угля, нефти, сланца и торфа) народное хозяйство получает такие важнейшие продукты, как кокс, моторные топлива, смазочные масла, горючие газы и большое количество органических веществ. Химия и химическая промышленность дают стране аммиак, азотную, серную и фосфорную кислоты, из которых получают минеральные удобрения. Из широко распространенной в в природе поваренной соли получают едкий натр (гидроксид натрия), хлор, соляную кислоту, соду, которые, в свою очередь, применяются в производстве алюминия, стекла, бумаги, мыла, хлопчатобумажных и шерстяных тканей, пластических масс, искусственного волокна и т.п. Пластические массы, активированный уголь, бездымный порох, уксусную кислоту, этиловый и метиловый спирты, ацетон, канифоль, соединения ароматического ряда получают при химической переработке древесины.

Современная металлургическая промышленность и машиностроение, космонавтика, авиационный и автомобильный транспорт, производство строительных материалов и большинства товаров народного потребления получили мощное развитие благодаря химии.

Одним из основных путей технического прогресса является химизация народного хозяйства. Химизацией называется внедрение химических методов, процессов и материалов в народное хозяйство. Это позволяет вести производство более рационально, комплексно использовать сырье, работать без отходов.

Без современных высокоэффективных и высококачественных минеральных удобрений, ядохимикатов (средств борьбы с вредителями и сорняками), консервантов и искусственных кормов интенсивное сельскохозяйственное производство невозможно.

В целях охраны биосферы широко применяют химические способы очистки газов и сточных вод различных предприятий (например, энергетических, целлюлозно-бумажных, металлургических).

В быту и коммунальном хозяйстве используют многие продукты химической промышленности.

Сырье химической промышленности. Запасы полезных ископаемых, рациональное и комплексное использование сырья

Сырьем называют природные материалы, используемые в производстве промышленных продуктов. Как правило, в технологическом процессе участвует несколько видов сырья, взятых в определенных весовых или объемных соотношениях. Смесь твердого сырья называют шихтой.

Сырье – важный элемент любого химического производства. Качество, (состав и свойства) сырья, его стоимость в значительной мере определяют основные качественные и экономическиепоказатели химического производства, в котором затраты на сырье составляют от 50 до 80%.

На пути к готовому продукту сырье проходит через ряд стадий переработки. Продукт, полученный в конечной стадии технологического процесса, называют готовым продуктом. Во многих случаях продукция одних предприятий служит сырьем другим для получения новых веществ. Так основное количество кислот – серной, фосфорной и азотной перерабатывается на соли, которые необходимы в различных областях народного хозяйства.

Продукт, полученный в промежуточной стадии данного производства, называется промежуточным продуктом или полупродуктом. В процессе производства основного продукта обычно получают различного рода отходы. Если отходы используются в химическом производстве, то они называются побочнымипродуктами, если не используются то отбросами.

Сырье химической промышленности классифицируют по различным признакам:

1) по химическому составу различают неорганическое и органическое сырье;

2) по происхождению на минеральное (рудное, нерудное, горючее), растительное,животное;

3) по агрегатному состоянию сырье делят на твердое, жидкое (нефть, рассолы), газообразное (воздух, природный газ);

4) по видам запасоввозобновляемое и невозобновляемое.

В химической промышленности преобладает минеральное сырье, т. е. полезные ископаемые, добываемые из земной коры. Основная химическая промышленность перерабатывает главным образом минеральное сырье.

Минеральное сырье в свою очередь делится на рудное, нерудное и горючее (органическое). Рудным минеральным сырьем называют горные породы или минеральные агрегаты, содержащие металлы (Fe, Cu, Zn, Al и др.), которые могут быть экономически выгодно извлечены в технически чистом виде. Так, например, железо содержится в магнитном железняке в виде Fe304, в красном железняке Fe2О3, буром железняке Fe(OH)3 и др. Медные руды обычно содержат сернистые соединения меди Cu2S, CuS, FeCuS2 и т. п. Кроме минералов, включающих основной металл, руды всегда имеют примеси. Те примеси, которые не используются в производстве для получения продуктов, называются пустой породой. Руды, содержащие несколько металлов в количествах, достаточных для их извлечения, называются полиметаллическими. Например, к ним относятся руды, содержащие сульфиды нескольких цветных металлов: медно-цинковые, свинцово-цинково-серебряные и др. Нерудными ископаемыми называют все виды минерального сырья, применяемого в производстве химических, строительных и др. неметаллических материалов. К горючему минеральному сырью относятся горючие ископаемые: уголь, торф, нефть, природный газ и т.д., которые служат энергетическим топливом или сырьем в химической промышленности.

Запасы полезных ископаемых распределяются по двум группам:

1) балансовые – удовлетворяющие промышленным требованиям и их экономически эффективной разработки в данный период;

2) забалансовые – с низким процентным содержанием полезного компонента или минерала, маломощные залежи, запасы находящиеся в условиях особой сложности эксплуатации или малоизученные с точки зрения возможности промышленной переработки. Данная группа запасов имеет перспективный характер, и при изменении условий забалансовые запасы могут перейти в балансовую группу.

Основными направлениями в решении проблемы сырья для химической промышленности являются:

1) изыскание и применение более дешевых видов сырья;

2) применение концентрированного сырья;

3) комплексное использование сырья;

4) замена пищевого сырья непищевым.

Комплексное использование сырья

Комплексная переработка минерально-сырьевых ресурсов предполагает извлечение нескольких ценных элементов из полезного ископаемого. Комплексное извлечение сырья достигается комбинированием предприятий – объединением производств, относящихся к различным отраслям промышленности. В настоящее время нередки объединения цветной или черной металлургии и основной химической промышленности, предприятий органического и неорганического синтеза, основной химии с промышленностью строительных материалов.

Сульфидные руды таких металлов, как Cu, Zn, Pd, содержат 1-5, реже 10-12% металла, остальное – железный колчедан. При обогащении руд железный колчедан отделяется в отходы производства, и его можно использовать как сырье для получения серной кислоты. В свою очередь отходом сернокислого производства является огарок, образующийся при обжиге колчедана, содержащий в среднем около 60% Fe, 3,4% Zn, 0,6% Cu, 0,3% Pb и небольшое количество благородных металлов.

Пластовые воды, добываемые вместе с нефтью, представляют собой главную сырьевую базу иодо-бромного производства, они могут быть источниками получения стронция, поваренной соли. Примером комплексной переработки сырья являются также коксохимические заводы, где отходящие газы, образующиеся при коксовании угля, используются для получения серы, серной кислоты, сульфата аммония и аммиака.

Вода в химической промышленностиявляется ключевым сырьевым материалом. Она расходуется для нагревания или охлаждения продуктов и аппаратов, для создания вакуума и производства пара, для приготовления растворителей, реакционной среды, экстрагента или абсорбента, транспортирующего средства, для промывки продуктов, при перегонке веществ. Она служит сырьем и реагентом, например, в производствах кислот и щелочей, в различных реакциях гидратации и гидролиза. Во многих процессах она – продукт реакции: она выделяется при сжигании топлива, окислении аммиака, коксовании углей. Многие технологические процессы проводится при высоких температурах и давлениях, для таких технологий необходима деминерализованная вода высокой чистоты.

Расход воды на предприятиях химической промышленности определяется мощностью производства, видом выпускаемой продукции и совершенством технологий, квалификацией обслуживающего персонала, а также ресурсом воды на предприятии.

Природные воды делятся на три вида: атмосферные, поверхностные и подземные.

Поверхностные воды – речные, озерные и морские. Однако морская вода из-за высокого содержания солей (12-35 кг/м3) в промышленных целях практически не используется.

Подземные воды – воды колодцев, ключей, артезианских скважин. Основные запасы пресных вод содержатся под землей. Они содержат меньше органических и твердых примесей, чем поверхностные.

В зависимости от типа производства, в котором используется вода, к ней предъявляются определенные требования. Качество воды определяется многими показателями. Для промышленного применения наибольшее значение имеют общее солесодержание и, жесткость и реакция рН среды. Жесткость воды обусловлена содержанием солей кальция и магния.

Основные операции водоподготовки: коагуляция коллоидов, отстаивание взвешенных частиц, умягчение и фильтрование. В отдельных случаях осуществляется обессоливание и дегазация, т.е. полное удаление растворимых солей и газов.

Правильный выбор схемы водоподготовки и воднохимического режима, с учетом состава исходной природной воды позволяет значительно сократить капиталовложения.

В настоящее время, в свете новой экологической политики, одной из важнейших задач, стоящих перед химической промышленностью, является резкое сокращение водопотребления и стокообразования, а также создание заводов с бессточными технологиями.

Сырьевая база и химическая промышленность Казахстана

Химический состав Земли весьма разнообразен, отображен таблицей Менделеева. Их расположение характеризуется избирательностью и неравномерностью. Основными составляющими элементами земной коры являются (массовая доля, %): кислород – 47; кремний – 29,5; алюминий – 8,05; железо – 4,65; кальций – 2,96; натрий – 2,5; калий – 2,5; магний – 1,87. Большинство из них занимают места в начале Периодической системы. Суммарная доля остальных элементов составляет 0,7 %.

Гидросфера включает воды (млн км3): океанические и морские – 1370, коровые – 110, озер, рек и болот – 2, а также ледники – 21.

Земная атмосфера состоит из азота (75,5%), кислорода (23%), СО (около 0,05%), аргона (1,28%) и других инертных газов. Кроме того, в атмосфере неравномерно распространены пары воды, различные газы, пыль и аэрозоли.

По количеству и разнообразию минерально-сырьевых ресурсов Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире (Рисунок 1). Обширные размеры, сложное геологическое строение и разнообразное устройство поверхности Казахстана обусловили наличие в его недрах многочисленных месторождений полезных ископаемых.

По оценке ученых ведущих стран мира Казахстан занимает шестое место в мире по запасам природных ресурсов. Казахстан вошел в число самых богатых минеральными ресурсами стран, запасов которых хватит более чем на 100 лет и значительными запасами полезных ископаемых (без учета топливно-энергетических), стоимость которых превышает 200 миллиардов долларов сообщает на агентство Bloomberg со ссылкой на исследования CitigroupInc. и Геологической службы США.

На первом месте в этом списке ЮАР, рудные запасы которой оцениваются более чем в 2,5 триллионов долларов. Россия заняла второе место с запасами в 794 миллиарда долларов. Третье место у Австралии с запасами, оцененными в 737 миллиардов долларов. Залежи руды на Украине оценены в 510 миллиардов. Гвинейские бокситы, по данным Citigroup, стоят 222 миллиарда долларов.

На базе разведанных запасов создана мощная нефтегазодобывающая, урановая и угольная промышленности, промышленности по добыче и переработке руд черных, цветных и благородных металлов, различных видов неметаллических полезных ископаемых. В горно-металлургическом комплексе насчитывается более 200 горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, сбыт товарной продукции которых в настоящее время осуществляется в европейские страны, США, Китай, Южную Корею, Сингапур, Малайзию и др. страны. Необходимо отметить, что развитие геологоразведочной отрасли входило в число стратегических приоритетов Казахстана. Главной задачей стратегии стало рациональное использование и охрана недр.

Рисунок 1 – Доля Казахстана по основным видам полезных ископаемых

к мировым запасам, %

Сегодня горно-металлургический комплекс (ГМК)- наиболее динамично развивающийся сектор промышленности страны, важнейшая составляющая экономики Казахстана. С 2005 года Казахстан входит в число 11 ведущих стран мира, занимающихся освоением и переработкой руд и минералов, и 9 место по количеству видов перерабатываемых полезных ископаемых.

Являясь одной из наиболее конкурентоспособных отраслей Казахстана, по итогам 2009 года ГМК производит 16,9% промышленной продукции страны, его доля в общем объеме экспорта составляет 19,6%. По итогам 2011 года объем промышленного производства в ГМК превысил 20 млрд. долларов США – 11% от объема валового внутреннего продукта республики. В отрасли занято около 187,5 тыс.человек, объем промышленного производства составил 3035 млрд.тенге, объем инвестиций – 55,6 млрд.тенге. Зарубежные аналитики высоко оценивают потенциал горно-металлургической отрасли Казахстана и прогнозируют ее динамичное развитие в ближайшие 5 лет. Несомненно, важным фактором подъема ГМК Республики Казахстан послужило богатство ее мощной минерально-сырьевой базы, в развите которой существенный вклад внесли геологи, горняки и металлурги нашей страны, как К.И.Сатпаев, А.Ж.Машанов, О.А.Байконуров, Е.А.Букетов и др.

Нерудные полезные ископаемые Казахстана

Фосфориты. Казахстан по запасам фосфоритов занимает второе место в мире после США. В горах Каратау в Южном Казахстане находится Каратауский фосфоритоносный бассейн, где имеются крупные месторождения фосфоритов (Жанатасское (Джанатас), Кокджонское, Коксуйское, Гиммельфарбское, Учбасское, Чулак-Тауское, Аксайское, Тьесайское). По качеству и мощности эти месторождения не имеют себе равных. Запасы фосфоритов оцениваются в 15 млрд тонн руды с 15-25 % P2O5 (или 3,5 млрд т P2O5). Месторождения фосфоритов встречаются также на территории Актюбинской области, в верхнем течении реки Эмба (Чилисайское, Богдановское, Кандагачское, Новоукраинское, Рокровское, Алгинское, Коктобинское месторождения). По современным оценкам британской компании SunkarResourcesPlc (2008) Чилисайский участок содержит до 500-800 миллионов тонн руды с 9-10 % P2O5 (рисунок 2).

Асбест. Освоение асбестовых месторождений связано с магматическими породами. Самые крупные месторождения находятся в Костанайской (Жетыгаринское) и Карагандинской (Жезказганское) областях. Значительные запасы асбеста залегают в рудных месторождениях Богетсай на юге Мугоджар и Хантау в Чу-Илийских горах.

Соль. На территории Казахстана сосредоточены огромные запасы солей. Особенно богата солью Прикаспийская низменность. Мощность отдельных соленосных пластов (соляных куполов) превышает 2 км. В некоторых пластах наряду с поваренной солью находятся калийные и другие соли. Кроме того, во многих соленых озерах Прикаспийской низменности, Западно-Сибирской равнины и других районов республики образуется самосадочная соль.

Казахстан богат также и строительными материалами - известняками, мергелем, мелом, мрамором, гипсом, огнеупорными глинами, кварцевыми песками, минеральными красками. Их месторождения встречаются во многих районах республики.

Основными горно-металлургическими предприятиями являютя: «Казахмыс» – медная компания, «Казцинк» – производитель цинка, «Казхром» – добыча хрома, «Казфосфат» – производство удобрений, «Казатомпром» – добыча урана и др. Одновременно с этим благодаря строительству медеплавильного завода и реконструкции свинцового производства Усть-Каменогорского металлургического комплекса, строительству золотоизвлекательной фабрики («AltyntauKokshetau» (мощностью 250 тыс. тонн первичного алюминия в год) был увеличен выпуск металлов.

Топливно-энергетический комплекс. Сырьевая база топливно-энергетического комплекса в республике достаточна для полного удовлетворения настоящих и перспективных потребностей. Прежде всего, это касается нефти и газа. Государственным балансом полезных ископаемых учтено более 200 месторождений углеводородного сырья. На территории республики действуют 3 нефтеперерабатывающих и 3 газоперерабатывающих завода, нефтяные операции выполняют около 260 компаний. Прогнозные ресурсы углеводородов связаны с 15 осадочными бассейнами, которые, характеризуясь многообразием геологического строения и широким стратиграфическим диапазоном нефтегазоносности, позволяют рассчитывать на существенный прирост запасов нефти и газа. Урановая и угольная отрасли обеспечены достоверными запасами более, чем на 100 лет.

Рисунок 2 – Карта полезных ископаемых Казахстана

Основная часть запасов урана сосредоточена в гидрогенных месторождениях Южного Казахстана (месторождения Мынкудук, Карамурун и др.), пригодных для отработки прогрессивным способом подземного выщелачивания, в чем и заключается уникальность казахстанской сырьевой базы природного урана.

Внедрение этого способа коренным образом изменило весь процесс добычи и переработки урановых руд в Казахстане. Увеличились объемы добычи урана при резком уменьшении ее себестоимости. Все добывающие и перерабатывающие производства объединены в структуру НАК «Казатомпром», в составе которого находится металлургический завод по глубокой переработке уранового сырья. Прогнозные ресурсы урана сопоставимы с балансовыми запасами и сосредоточены, преимущественно, в урановых провинциях Южного Казахстана. Основные запасы углей связаны с пятью крупнейшими угольными бассейнами Центрального и Северного Казахстана (Карагандинский, Экибастузский), включающими более 300 месторождений и рудопроявлений различного возраста и марочного состава.

Прогнозные ресурсы углей в несколько раз превышают разведанные запасы. Казахстан располагает значительными ресурсами черных металлов, достаточными для обеспечения устойчивого развития отрасли и увеличения объемов добычи в случае решения проблем сбыта минерального сырья. Развитая инфраструктура, наличие производственных мощностей и конкурентоспособной минерально-сырьевой базы позволили отрасли достаточно быстро адаптироваться к новым экономическим условиям.

Рудные полезные ископаемые Казахстана

Черная металлургия. Главной сырьевой базой железа являются скарновые месторождения Северного Казахстана (месторождения Соколовское, Сарбайское и др.) с высококачественными магнетитовыми рудами. На базе железорудных месторождений Казахстана действует 6 крупных комбинатов с 10 рудниками проектной мощностью около 80 млн. тонн руды в год. Все промышленные запасы марганца сосредоточены в Центральном Казахстане, где представлены окисными и карбонатно-силикатно-окисными рудами (месторождения Ушкатын III, Западный Каражал и др.).

Хромиты характеризуются высоким качеством руд (45-50% окиси хрома) и располагаются на сравнительно небольшой площади в пределах Кемпирсайского дунит-периодитового массива в Западном Казахстане (месторождения Миллионное, Алмаз-Жемчужина и др.).Добыча и обогащение хромитовых руд осуществляется транснациональной компанией «Казхром», в состав которой входит ферросплавное производство. Обеспеченность горнодобывающих предприятий запасами черных металлов превышает 80 лет. Прогнозный потенциал республики в несколько раз превышает разведанные запасы черных металлов.

Марганцевые руды сосредоточены в месторождениях Атасуйского рудного района (Западный Каражал, Ушкатын I, Ушкатын III, Восточный Камыс, Жомарт), Сарысу Тенизского рудного района (Богач, Тур). В марганцеворудной отрасли действует 5 горнодобывающих предприятий, расположенных на территории Карагандинской области.

Разведанные запасы  вольфрама Центрального Казахстана занимает первое место в мире, молибдена – четвертое.

По запасам меди, свинца и цинка Казахстан относится к крупнейшим провинциям мира. Основные месторождения свинца и цинка находятся в Центральном и Восточном Казахстане. В рудных районах: Атасуйский (месторождения Жайрем, Ушкатын I, Ушкатын III), Агадырский (месторождение Акжал), Каркаралинский (Карагайлы), Жезказганский (месторождения Жезказган, Жаман-Айбат и др.), Прибалхашский, Карагандинский и Макаинский. Высокая эффективность разработки месторождений цветных металлов достигается, благодаря комплексному использованию руд, с извлечением свинца, цинка, меди, золота, платиноидов и редких элементов. Ведущими производителями цветных металлов в республике являются корпорация «Казахмыс» и компания «Казцинк» - предприятия с полным производственным циклом отдобыча сырья до металлургического передела цветных металлов.

Главными промышленными типами месторождений меди в Казахстане являются стратиформные, колчеданные, меднопорфировые и скарновые. Основное количество балансовых запасов и месторождений меди сосредоточено в Восточном и Центральном Казахстане. Обеспеченность горнодобывающих предприятий подготовленными к эксплуатации запасами меди невелика и составляет ориентировочно 25-30 лет. В то же время в республике имеются потенциальные возможности для развития минерально-сырьевой базы меднорудной промышленности. Резервом для укрепления минерально-сырьевой базы является ряд колчеданно-полиметаллических месторождений Восточного Казахстана (Артемьевское, Космурун, Акбастау и др.). Подготовлены к эксплуатации меднопорфировое месторождение Нурказган с рудами высокого качества в Центральном Казахстане, месторождение Шатырколь на юге республики и одно из крупнейших в Казахстане - месторождение Жаман-Айбат в Жезказганском горнорудном районе. Значительным потенциалом республики являются крупнейшие месторождения меднопорфирового типа Актогай, Айдарлы, Коксай и Бозшакольское.

Вопросы вовлечения этих месторождений в отработку связаны, прежде всего, с решением технологических проблем, позволяющих вести рентабельную отработку низкосортных руд. В настоящее время готовится к отработке методом кучного выщелачивания месторождение Актогай в Восточном Казахстане с запасами меди более 5 млн. тонн. Разрабатываемые запасы колчеданных свинцово-цинковых руд расположены, преимущественно, в Восточно-Казахстанской области, где на их базе действуют горно-обогатительные предприятия. Главными проблемами свинцово-цинковой отрасли является: с одной стороны, отсутствие резервных месторождений с рентабельными запасами в сфере деятельности старых горнорудных предприятий, обеспеченность запасами которых не превышает 25 лет, с другой - необходимость строительства перерабатывающих комплексов в районах разведанных месторождений.

Алюминиевая промышленность. Основу минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности составляют запасы трудноперерабатываемых бокситов Восточно-Торгайского бокситоносного района (месторождения Краснооктябрьское, аятское и др.). Ранее они считались непригодными для производства глинозема по существовавшей технологической схеме, но в результате разработки Павлодарским алюминиевым заводом новой технологической схемы, созданы условия для получения глинозема из низкосортных бокситов. Полное решение вопроса технологии переработки низкосортных бокситов позволит расширить минерально-сырьевую базу алюминиевой промышленности за счет разведанных месторождений, продлив сроки деятельности завода более, чем на 50 лет. Все производство бокситов и товарной алюминиевой продукции в виде глинозема принадлежит ОАО «Алюминий Казахстана». Перспективы развития минерально-сырьевой базы алюминиевой промышленности связываются сегодня, прежде всего, с нетрадиционными видами глиноземного сырья. Основной практический интерес могут представлять широко развитые на территории республики нефелин-лейцитовые и нефелиновые породы, а также алунитовые вторичные кварциты.

Золоторудная промышленность. Казахстан является крупной золотоносной провинцией. Месторождения золота выявлены во всех регионах Казахстана, по уровню запасов лидирующее положение занимают Восточный, Северный и Центральный Казахстан. Золоторудные и золотосодержащие месторождения локализованы в 16 горнорудных районах, важнейшими из которых являются: в Восточном Казахстане (месторождения Бакырчик, Большевик, Риддер-Сокольное и др.); в Северном Казахстане (месторождения Васильковское, Жолымбет, Бестобе и др.); в Южном Казахстане (Акбакай, Бескемпир, Архарлы и др.); в Центральном Казахстане (Майкаин, Бощекуль, Саяк IV, Долинное и др.); в Западном Казахстане (Жетыгара, Комаровское, Юбилейное и др.).

Таблица 7 – Крупные и потенциально крупные месторождения золота Казахстана

| Восточный Казахстан | Бакырчик, Большевик, Васильевское, Риддер-Сокольное, Суздальское, Секисовское |
| --- | --- |
| Центральный Казахстан | Аксу, Жолымбет, Бестюбе, Енбекши, Майкаин, Бощекуль, Саяк IV, Долинное |
| Северный Казахстан | Васильковское, Узбой, Сымбат, Комаровское, Элеваторное, Аккаргинское, Варваринское |
| Западный Казахстан | Юбилейное |
| Южный Казахстан | Акбакайское, Мынарал, Жаркулак, Карамурун, Архарлы |

В таблице 7 представлены наиболее значимые для Казахстана золоторудные месторождения. Среди них выделяются: два уникальных месторождения (Бакырчик, Васильковское) – одно крупное (Акбакай) – 11 средних месторождений, остальные месторождения мелкие.

Самыми крупными производителями золота являются АО «Казцинк» и АО «Корпорация Казахмыс». По данным 2004 года аффинажные мощности компании «Казцинк» составляли 50 тонн золота и 1 тыс. тонн серебра, в корпорации «Казахмыс» – 10 тонн золота и 1 тыс. тонн серебра. Среди инновационных проектов последних лет следует отметить строительство золотоизвлекательной фабрики (ТОО «Altyntau-Kokshetau», мощность – 15 тонн золота в год). «Altyntau-Kokshetau» основана в 2011 году и является правопреемником АО «Васильковский ГОК».

Основу сырьевой базы золота Казахстана составляют балансовые запасы собственно золоторудных месторождений. С их масштабным промышленным освоением, в результате решения технологических проблем, связывается возможность значительного роста золотодобычи и производства золота в Республике.

Существенную роль, как в запасах, так и в добыче золота в Казахстане играют комплексные колчеданно-полиметаллические месторождения, из которых золото извлекается в качестве попутного компонента. Возможность увеличения попутной добычи золота из комплексных месторождений ограничена и полностью зависит от развития свинцово-цинковой и медной отраслей промышленности. В целом высокий потенциал развития минерально-сырьевой базы золоторудной промышленности сохраняется для всех пяти регионов республики. Прогнозные ресурсы золота в 3-4 раза превышают разведанные запасы.

Рисунок 3 –  Распределение мировых разведанных запасов золота по странам, %

В структуре производства химической промышленности Казахстана 64 % занимает базовая химия, в которую входит производство неорганических кислот, щелочей и их солей, взрывчатые вещества, а также лаки и краски, агрохимия (минеральные удобрения и пестициды) занимает около 21 %, нефтегазохимия представлена одним крупным предприятием и составляет 10 % в общем объёме производства химической промышленности. Потребительская химия, представленная предприятиями по производству моющих и чистящих средств, составляет 5 %.

Контрольные вопросы:

1. Что такое природные материалы, используемые в производстве промышленных продуктов?

А) Сырье

Б) Конечный продукт

В) Побочныйпродукт

Г) Вторичный продукт

Д) Отход

2. Что такое шихта?

А) Смесь твердого сырья

Б) Смесь жидкого сырья

В) Смесь газообразного сырья

Г) Смесь твердого и жидкого сырья

Д) Смесь готового продукта с примесями

3. Как называют продукт, полученный в конечной стадии технологического процесса?

А) Готовый продукт

Б) Сырье

В) Побочный продукт

Г) Вторичный продукт

Д) Отброс

4. Как называют продукт, полученный в промежуточной стадии данного производства?

А) промежуточный продукт и полупродукт

Б) конечный продукт

В) готовый продукт

Г) побочный продукт

Д) отход

5. Как называются отходы, полученные в процессе производства,и используются в химическом производстве?

А) побочные продукты

Б) конечные продукты

В) готовые продукты

Г) промежуточные продукты

Д) полупродукт

6. Как называются отходы, полученные в процессе производства,но больше не используются?

А) Отбросы

Б) Остатки

В) Полупродукты

Г) Промежуточные продукты

Д) Сырье

7.Какимминеральным сырьем называют горные породы или минеральные агрегаты, содержащие металлы (Fe, Cu, Zn, Al и др.), которые могут быть экономически выгодно извлечены в технически чистом виде

А) Рудным

Б) Нерудным

В) Растительным

Г) Животным

Д) Возобновляемым

8. Какими ископаемыми называют все виды минерального сырья, применяемого в производстве химических, строительных и др. неметаллических материалов?

А) Нерудными

Б) Рудными

В) Животными

Г) Возобновляемыми

Д) Растительными

9. Какаяпереработка минерально-сырьевых ресурсов предполагает извлечение нескольких ценных элементов из полезного ископаемого

А) Комплексная

Б) Всеобщая

В) Всецелая

Г) Полная

Д) Экономичная

10. Назовите бассейн в Казахстане, где имеются крупные месторождения фосфоритов

А) Каратауский фосфоритоносный бассейн

Б) Чу-Илийский фосфоритоносный бассейн

В) Карагандинскийфосфоритоносный бассейн

Г) Экибастузскийфосфоритоносный бассейн

Д) Атасуйский рудный район

Виды энергии, используемые в химической промышленности

Современная химическая промышленность – основной потребитель тепловой и электрической энергии. Производство многих химических продуктов характеризуется высокими удельными энергозатратами, превышающими иногда 10-15 тонн условного топлива на 1 т готового продукта. В мире ежегодно потребляется примерно 6,5 млрд. тонн условного топлива. В химической промышленности протекают разнообразные процессы, связанные или с выделением, или с затратой, или с взаимными превращениями энергии. Энергия затрачивается не только на проведение эндотермических химических реакций, но также на выполнение вспомогательных операций: нагрев, сжатие газов, дробление и измельчение твердых веществ, фильтрацию, сжатие газов, транспортировку материалов и т.д. Вследствие этого химические предприятия потребляют значительные количества энергии различных видов. В стоимости химической продукции затраты энергии составляют около10%. Энергетические затраты составляют значительную часть себестоимости продукции, поэтому совершенствование производства с целью снижения расхода энергии – важная задача химиков технологов.

Показателем энергоемкости химического производства является расход энергии на единицу получаемой продукции. Определяется он количеством кВт/ч, ккал, кДж или же количеством (т, кг, м3) условного топлива (УТ), затраченных на производство весовых или объемных единиц продукта, например, кВт·ч/т, т/т, кг/м3 и т.п. Расход энергии на получение различных химических продуктов не одинаков, имеются производства с высокой и низкой энергоемкостью. На химических предприятиях применяются различные виды энергии.

Энергоемкость различных предприятий, т.е. расход энергии на единицу продукции, различается весьма значительно. Наибольший расход энергии характерен для производств, осуществляемых при высоких давлениях и температурах (Таблица 8).

Таблица 8 - Энергоемкость предприятий по видам продукции

| Продукция | Расход электроэнергии, кВт·ч/т |
| --- | --- |
| Алюминий | 18000-20000 |
| Фосфор | 13000-18000 |
| Карбид кальция (СаС2) | 2700-3200 |
| Синтетический аммиак | 1400-2500 |
| Хлор | 2300-3500 |
| Серная кислота | 60-100 |
| Аммиачная селитра | 7-15 |
| Суперфосфат | 2-10 |
| Кальцинированная сода | 60 |

В химической промышленности применяются электрическая, тепловая, химическая, световая и ядерная (атомная) энергия.

Электрическая энергия (электроэнергия) – это способность электромагнитного поля производить работу, преобразовываясь в другие виды энергии. Для сохранения энергии на определенный период используют конденцаторы, катушки с током, колебательные контуры - они позволяют удержать движение электронов в электромагитном поле. В конечном итоге электрическая энергия преобразуется в механическую или в тепловую энергию, в энергию разряда, свечения и т. д.

Различные транспортирующие машины, конвейеры, компрессоры, насосы, мешалки – имеют электрический привод. Электроэнергия используется для создания высоких температур, например, при производстве фосфора и карбида кальция. Электрическая применяется для проведения электрохимических реакций, например электролиз растворов (получения водорода, хлора, гидроокисей щелочных металлов) и расплавов (получение Mg, Al, Na, K, Ca и др.), электротермических (плавление, нагревание, синтез при высокой температуре), электромагнитных процессов, для работы электрофильтров по очистки газов от пыли и тумана. Широко используется превращение электрической энергии в механическую, необходимую для физических операций: измельчение, смешение, центрифугирование, работы вентиляторов, компрессоров. Средний расход электрической энергии на производство некоторых видов продукции: серной кислоты – 60-100 кВт·ч/т, аммиачной селитры – 7-15 кВт·ч/т, суперфосфата – 2-10 кВт·ч/т, аммиака – 2 300-3 500 кВт·ч/т, фосфора – 13 000-20 000 кВт·ч/т. Источником электрической энергии является энергия воды на ГЭС и превращение тепловой энергии в механическую, и затем механическую в электрическую, тепловые и атомные электростанции, электростатические превращения механической энергии в электрическую.

Теплова́я эне́ргия – энергия, передаваемую от производителя потребителю посредством теплоносителя (воды, водяного пара, жидкого металла и др.) за счёт охлаждения последнего. Тепловая энергия образуется как следствие кинетической энергии (движения) молекул и частиц данного тела.

Подавляющую часть электроэнергии дают тепловые электростанции. Основными видами энергетического топлива являются каменный и бурый уголь, мазут и газ.

Тепловая энергия применяется для осуществления разнообразных физических процессов, не сопровождающихся химическими реакциями (нагревание, плавление, сушка, выпарка, дистилляция) и для нагрева реагентов при проведении химических реакций. Источником тепловой энергии служат топлива, при сжигании которых получаются топочные газы. Они используются или непосредственно как теплоносители или для получения пара и других теплоносителей. Например, средний расход пара при получении аммиачной селитры составляет 0.1 Мкал/т, едкого натра – 4.0 Мкал/т, сульфата аммония –1.75 Мкал/т.

Химическая энергия - это энергия, содержащаяся во внутренней структуре атома или молекулы. Это мера способности вещества превращаться в другое вещество посредством химической реакции. Эта энергия может быть в электронной структуре отдельного атома или в связях между атомами в молекуле. Химическая энергия преобразуется в другие формы энергии посредством химических реакций. Примеры веществ, содержащих химическую энергию, включают: дерево, еда, бензин, аккумуляторы. Химическая энергия высвобождается или поглощается при разрыве и преобразовании химических связей.

Химическая энергия используется в гальванических элементах и аккумуляторах, где она превращается в электрическую.

Световая энергия – это энергия одной из форм электромагнитного излучения. Характеризует способность энергии, переносимой светом, вызывать у человека зрительные ощущения. Светочувствительные вещества могут превращаться вследствие фотохимических реакций благодаря световому излучению с различными длинами волн.

Так, световая энергия применяется для реализации фотохимических реакций, синтез хлористого водорода, синтез металлов.

Я́дерная эне́ргия (а́томная эне́ргия) – энергия, содержащаяся в атомных ядрах и выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном распаде. Например, при превращении ядер водорода в ядра гелия. В природе ядерная энергия выделяется в звёздах, а человеком применяется, в основном, в ядерном оружии и ядерной энергетике, в частности, на атомных электростанциях.

Вторичные энергоресурсы (ВЭР), представляют собой энергетические отходы или побочные продукты производства – отходящие газы, жидкости, пар.

Источники энергии, применяемой в химической промышленности

Источники энергии, используемые на химических предприятиях, могут быть различными. Они оцениваются по характеристике энергетических ресурсов, энергетической ценности, запасам.

Энергетическая ценность химического топлива характеризуется:

-калорийным эквивалентом, представляющим отношение теплоты сгорания данного топлива к теплоте сгорания условного топлива (УТ), принимаемой за 29260кДж

ηк = Qn/29260                                                                (3)

-количеством энергии в кВт·ч, получаемом при полном сгорании 1кг или 1м3 топлива. Эта величина составляет для каменного угля – 8, ПГ– 10.6, кокса – 7.2.

Из всей потребляемой химической промышленностью энергии 40% составляет электрическая, 50% – тепловая, 10% – топливная.

Химическое производство принадлежит к числу наиболее энергоемких. Так, если в продукции всей промышленности доля затрат на энергию составляет 2,5%, то в продукции нефтехимической и химической отраслей она достигает 8,9%. Химическая отрасль промышленности, производя около 6% промышленной продукции, потребляет до 12% всей вырабатываемой электроэнергии. Эта высокая энергоемкость обусловлена значительным потреблением энергии такими химическими производствами, как производство аммиака, фосфора, карбида кальция, карбоната натрия, химических волокон и пластмасс, которое составляет более 60% электрической и 50% тепловой энергии всей отрасли.

Топлива делятся на три класса по расходу условного топлива на тонну продукции.

І-ый класс.Производства с расходом УТ более 2 тонн (58×103 кДж) на тонну продукции. К ним относятся производства химических волокон, ацетилена, капролактама, полиэтилена, акрилонитрила и др.

ІІ-ой класс. Производства с расходом УТ от 1 до 2 тонн (29×103 - 58×103 кДж) на тонну продукции. К ним относятся производства карбоната натрия, аммиака, карбида кальция, метанола и др.

III-ий класс. Производства с расходом УТ менее 1 тонны (29×103 кДж) на тонну продукции. К ним относятся производства разбавленной азотной кислоты, этиленгликоля, уксусной кислоты, анилина, полистирола, двойного суперфосфата и др.

Энергоемкость отдельных производств колеблется в очень широких пределах: от 20×103 кВт×ч для алюминия до 60-100 кВт×ч для серной кислоты на тонну продукции.

Энергетический ресурс–это запасы энергии, которые при данном уровне техники могут быть использованы для энергоснабжения. Это широкое понятие относится к любому звену «энергетической цепочки», к любой стадии энергетического потока на пути от природного источника стадии потребления энергии.

Энергоресурсы классифицируются в зависимости от целей и задач классификации. Если за основу взять стадии энергетического потока, то рассматривать следующие виды энергетических ресурсов, энергии энергоносителей:

- природные энергетические ресурсы, которые, в свою очередь подразделяются на: топливные: органическое топливо–уголь, нефть, газ, сланцы, торф, дрова и некоторые другие (например, битуминозные пески); расщепляющиеся материалы (ядерное горючее) – уран 235 и 238; нетопливные: гидроэнергия, энергия Солнца, ветра, приливов, морских волн, геотермальная энергия и некоторые другие виды (например, энергия разности температурных потенциалов океанских глубин и поверхности);

- облагороженные (обогащенные) энергоресурсы: брикеты, концентраты, сортовой уголь, промпродукт, шлам, отсев;

- переработанные энергоресурсы: светлые нефтепродукты, мазуты, прочие темные нефтепродукты, кокс, полукокс, коксовая мелочь, уголь древесный, смола, антрацит;

- преобразованные энергетические ресурсы: электроэнергия, лота, сжатый воздух и газы (азот, кислород, водород, аргон, оксид, углерода и др.), генераторный газ, коксовый газ, сланцевый газ, газ нефтепереработки, биогаз и некоторые другие (например, жидкое топливо, получаемое из низкокачественных углей);

- побочные (вторичные) энергоресурсы: горючие производственные и непроизводственные отходы (твердые, жидкие, газообразные); тепловые отходы (преимущественно жидкие и газообразные); избыточное давление продуктов и промежуточных продуктов (переделов).

Контрольные вопросы:

1. Сколько процентов стоимости химической продукции составляют затраты на энергию?

А) 10

Б) 50

В) 5

Г) 15

Д) 25

2. Единица измерения энергоемкости химического производства?

А) кВт·ч/т

Б) МПа

В) мА·ч/т

Г) Ом·ч/т

Д) МПа·ч/т

3. Назовите тип энергии, передаваемую от производителя потребителю посредством теплоносителя (воды, водяного пара, жидкого металла и др.) за счёт охлаждения последнего.

А) Тепловая энергия

Б) Световая энергия

В) Электрическая энергия

Г) Ядерная энергия

Д) Химическая энергия

4. Какой вид энергии преобразуется в другие формы энергии посредством химических реакций?

А) Химическая

Б) Электрическая

В) Тепловая

Г) Световая

Д) Ядерная

5. Благодаря какому типу энергии светочувствительные вещества могут превращаться вследствие фотохимических реакций благодаря световому излучению с различными длинами волн

А) Световой

Б) Химической

В) Электронной

Г) Внутренней

Д) Внешней

6. Энергия, содержащаяся в атомных ядрах и выделяемая при ядерных реакциях и радиоактивном распаде

А) Ядерная энергия

Б) Фотохимия

В) Вторичная

Г) Электронная

Д) Электрическая

7. Как называютсязапасы энергии, которые при данном уровне техники могут быть использованы для энергоснабжения

А) Энергетический ресурс

Б) Электронный ресурс

В) Электрический ресурс

Г) Химический источник тока

Д) Энергоемкость

8. Какой из этих природных ресурсов относится к топливным природным?

А) уголь

Б) гидроэнергия

В) энергия Солнца

Г) геотермальная энергия

Д) энергия ветра

9. Какой из этих природных ресурсов относится к нетопливным природным?

А) энергия Солнца

Б) нефть

В) газ

Г) дрова

Д) уран 235 и 238

10. К І-ому классу относятся производства с расходом УТ более 2 тонн на 1 тонну продукции, ко ІІ-му классу относятся производства с расходом УТ от 1 до 2 тонн на 1 тонну продукции. Сколько тонн УТ расходуется в III-м классе производства?

А) менее 1 тонны

Б) более 1 тонны

В) менее 3 тонн

Г) менее 1,5 тонны

Д) менее 2 тонны

Лекция 1. Расположение химических элементов на планете. Виды и характеристики полезных ископаемых

Лекция 2. Роль минеральных ресурсов в инновационном развитии Республики Казахстан

План лекции:

1. Расположение химических элементов на планете.

2. Виды и характеристики полезных ископаемых.

3. Роль недр в инновационном развитии Республики Казахстан.

1. Расположение химических элементов на планете.

Чтобы знать химический состав минералов, закономерности их образования, характер земной коры, необходимо знать состав и расположение элементов в них. Другими словами, нужно знать основы геохимии, то есть геохимии.

Геохимическая наука изучает историю атомов в земной коре, законы их перехода из одного места в другое. С геохимической точки зрения минералы - это в основном устойчивые соединения геохимических элементов, образующиеся в различных условиях в земной коре.

Известная нам часть земли - это ее верхний слой, кора. Точный состав его глубоких слоев неизвестен. Глубина техногенных рудников достигала 2–3 км, а глубина бурения - 5–6 км.

Данные о составе земной коры получены только в связи с результатами природных явлений. Одно из них - извержение вулканов. Землетрясения, горные восхождения и извержения вулканов - одни из самых продолжительных процессов. Кроме того, камни на земной поверхности повреждаются ветром, солнцем и водой.

Упругие волны, возникающие во время землетрясения, которые дают нам хотя бы небольшой объем данных о толстом слое земной коры, а также о подъеме горных пород в результате землетрясений и возвышений гор. Эти волны распространяются с разной скоростью в породах разного веса в разных слоях, поэтому волны отражаются от разных классов и слоев. Измеряя эти волны, вы можете получить информацию о скалах. Земля - ​​одна из планет, вращающихся вокруг Солнца. Поэтому некоторые астрономические методы предоставляют информацию о внутреннем строении Земли. Например, измеряя структуру и состав метеоритов, падающих с неба и сравнивая их со структурой Земли, наблюдая за гравитационными силами между другими небесными телами и Землей, тем самым определяя плотность Земли и т. Д. Т / м3), и плотность горных пород в его поверхностных слоях составляет 2,6–3,0 (т / м3). На основании этих данных делается вывод, что с увеличением глубины земной коры их плотность может увеличиваться.

Многочисленные исследования показали, что земные объекты расположены в несколько слоев в соответствии с их удельным весом: самые тяжелые объекты находятся во внутреннем центральном ядре Земли, а самые легкие объекты находятся на поверхности Земли. Слои Земли называются геосферами (геоземля, сфера-сфера).

2. Виды и характеристики полезных ископаемых.

Месторождения полезных ископаемых делятся на три группы: горючие, рудные и нерудные.

Сырье любого производства - это минеральное сырье. Минерал - это нетвердое металлическое вещество, которое образуется в земной коре в результате естественных процессов. Металлические минералы содержат различные элементы - металлы: железо, медь, золото и др. Минеральное сырье - руды. Самый крупный полезный ископаемый - железная руда с мировыми запасами около 200 миллиардов кубометров. Есть ~ 1 млрд тонн в год. добывается железная руда, которой хватает около 200 лет.

Минеральное сырье - продукт добычи полезных ископаемых. Минеральное сырье включает минералы. Типы полезных ископаемых: 1. Горючие полезные ископаемые - (нефть, природный газ, горючие сланцы, торф, уголь) - это истощаемые ресурсы, невозобновляемые полезные ископаемые, возобновляемые ресурсы - вода, почва.

Нефть - это горючая жидкость, состоящая из различных углеводородов, из которых получают бензин, керосин и парафин.

Природный газ часто находится на нефтяных месторождениях и имеет собственные природные ресурсы, которые являются самым дешевым топливом.

Уголь (каменный уголь и лигнит) - содержит до 97% углерода, уголь высочайшего качества называется антрацитом, бурый уголь содержит до 78% углерода, часто используется на тепловых электростанциях. Уголь используется в металлургии и химическом производстве.

Торф - это полуразложившийся растительный остаток, образующийся на болотах и ​​глинах, дешевое топливо.

Неметаллические минералы (строительные материалы - известь, песок, глина и др., Строительные камни (гранит))

1. Руды (руды черных, цветных и драгоценных металлов), железная руда - содержит Fe, V, Ti, S, P.

Марганцевая руда - содержит Fe, Mn, P.

Титановая руда находится в форме TiO2.

Хромовая руда содержит Cr2O3, Al2O3, MgO, FeO.

Алюминиевая руда - бокситы, нефелин.

Медная руда содержит CuS, FeS, ZnS.

Полиметаллическая руда содержит драгоценные металлы Pb, Zn, Cu, Sn.

2. Таухимическое сырье: апатит, фосфат, минеральные соли, барит, бораты, калийно-магниевые соли.

Гидроминералы (грунтовые и пресные воды).

3. Цветное каменное сырье (нефрит, роданит, агат, оникс, халцедон, нефрит и др.) И драгоценные камни (алмаз, изумруд, рубин, сапфир и др.)

Распределение минералов на поверхности земли неравномерно, и многие минералы встречаются в виде неорганических руд. Энергетическое сырье полезных ископаемых ограничено, они лишь условно относятся к минеральному сырью. Сырье, необходимое для оборонного производства, называют стратегическим. Большинство импортных материалов: Cr, Sn, Zn, W, U, Mn, Pt, бокситы.

Необходимо рассмотреть пути комплексного использования недр. Необходимо использовать безотходные технологии для защиты окружающей среды.

В настоящее время десятки тысяч гектаров земель находятся под промышленными отходами, поэтому вода, атмосфера и почва загрязнены.

Лет 30 назад самые глубокие подземные рудники составляли 2,5 км, сейчас их больше 4 км, и сейчас не думают о добыче сырья с морского дна, а теперь добывают руду с глубины 5 км от океана.

Для получения товарной продукции из минерального сырья их подвергают незначительной переработке: опреснению, обезвоживанию, очистке, сушке, фильтрованию, измельчению и т. Д. Глубокая переработка некоторых видов сырья.

В некоторых случаях товар представляет собой металл, например золото, платину, серебро.

Полезные ископаемые часто добываются как открытым, так и подземным способом.

3. Роль недр в инновационном развитии Республики Казахстан.

Казахстан богат разнообразными полезными ископаемыми: 105 из 99 элементов таблицы Менделеева, ~ 60 элементов задействованы в производстве. Казахстан занимает 1-е место в мире по интеллекту: Zn, W, борит; 2 место: Ag, Pb, хромит; 3 место: Si, флюорит; 4 место: Мо, 6 место - Ай.

Казахстан занимает 1-е место среди стран СНГ по запасам хрома и свинца; 2 место по сырой нефти, Ag, Si, Mn, Zn, Ni, фосфор; газ, уголь, Au, Sn - 3; Казахстан - крупнейший производитель нефти. Добытые в Казахстане руды черных и цветных металлов экспортируются в Японию, Южную Корею, США, Канаду, Россию, Китай и Европу.

Полезные ископаемые в различных регионах Казахстана: нефть: запасы в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях; Крупнейшие нефтяные компании: Kazakhstan Oil and Gas, Тенгизшевройл, CNPC - Aktobe Oil and Gas; Карачаганак Петролеум Оперейтинг, Росмунай и др. национальные компании.

Природный газ: 1,7% мировых запасов добывается национальными нефтяными компаниями.

Уголь: Запасы 162 млрд тонн. Имеется 10 бассейнов с около 300 производственными площадями, производительностью 100 миллионов тонн в год. произведено; В Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях.

Рудные полезные ископаемые: Темир - 3 место среди стран СНГ (Россия, Украина), основные запасы - Северный Казахстан - Соколово-Сарыбайское месторождение.

Марганец - Центральный Казахстан (Атасу, Жезды).

Хром - в горах Мугаджар (Кемпирсай, Донская); В Костанае и Восточном Казахстане.

Никель и алюминий на горе Мугаджар.

Медно-медная руда очень велика, Жезказган, 7-е место в мире. 92% идет на экспорт.

Свинцово-цинковые руды на Алтае

Золото добывается примерно в 190 местах, руды на Алтае, Костанайской области, Центральном Казахстане (Степняк, Аксу, Майкаин).

Редкие металлы (W, Mo, V, Bi, Sb) - руды на Алтае

По данным Дэниела Фоина из Массачусетского технологического института (США), минеральные богатства Казахстана оцениваются в 10 триллионов долларов США. 33% Pb и Zn, 38% W остались в Казахстане.

В настоящее время в Казахстане действуют 3 нефтеперерабатывающих завода: Атырауский (построен в 1945 году), Павлодарский, построенный в 1970-х годах, и Шымкент. Павлодарский завод полностью получает сырую нефть из Сибири (Россия) для полуфабрикатов Шымкентского завода, и большая часть продукции идет на экспорт в Россию.

Сегодня Казахстан производит только 1% своих золотых запасов, но занимает 6-е место в мире.

Казахстан также богат химическим сырьем: солями калия, боратом, бромом, сульфатом, фосфоритом. Полиметаллические руды также содержат много пирита, поэтому можно производить много серной кислоты.

Казахстан богат сырьем для производства стекла и фосфора, фаянса, а также минеральных, лечебных, промышленных и термальных вод, но они еще не получили широкого распространения.

Поэтому многие страны смотрят на Казахстан: США, Западная Европа, Турция, Иран, Пакистан, Япония, Китай. Если бы нефть использовалась более полно, Казахстан не отставал бы от Саудовской Аравии, Кувейта и Объединенных Арабских Эмиратов, а нефтяные месторождения Тенгиз, Прорва, Каламкас и Каражанбас в Каспийском море составляют лишь небольшую часть запасов нефти.

В настоящее время производятся продукты нефтехимии: этилен, полипропилен, каучук, синтетические моющие средства, химические волокна, синтетические смолы, пластмассы, цемент.

Контрольные вопросы

1. Производство минерального сырья и его объемы.

2. Виды и характеристики полезных ископаемых.

3. Роль недр в инновационном развитии Республики Казахстан.

Лекция 3. Географическое положение полезных ископаемых на территории Казахстана и его характеристика. Доля ресурсов Казахстана в мировых ресурсах

Лекция 4. Доля ресурсов Казахстана в мировых ресурсах

План лекции:

1. Географическое положение полезных ископаемых на территории Казахстана и его характеристика.

2. Доля ресурсов Казахстана в мировых ресурсах.

1. Географическое положение полезных ископаемых на территории Казахстана и его характеристика.

Минеральные ресурсы оцениваются по геологическим показателям.Распределение полезных ископаемых в земной коре неодинаково.

Многие минералы находятся в рудной форме неорганического происхождения. Энергетическое сырье имеет органическое происхождение.

Если полезные ископаемые используются в оборонном производстве - это называется стратегическим.

Наука и практика большое внимание уделяют комплексному использованию недр и внедрению (утилизации) их различных отходов, в настоящее время применяя безотходные технологии для создания условий для нанесения вреда окружающей среде. Промышленные отходы сейчас занимают десятки тысяч гектаров земли, что загрязняет атмосферу, водоемы и грунтовые воды.

По мере роста мирового производства растет и использование многих видов сырья. Например, в 1945-1975 гг. Использование минеральных ресурсов приравнивается к использованию минеральных ресурсов в истории человечества.

Динамика потребления сырья определяется следующими факторами:

- уровень материального производства;

-научно-технический прогресс (НТП)

СТП привела к развитию новых отраслей: атомной, аэрокосмической, электронной и др., В которых требовались легкие и редкие металлы. В древности человек использовал ~ 18 химических элементов, в 18 веке - 29, а в середине двадцатого века - 80 элементов, сейчас используются все элементы периодической системы.

В настоящее время использование минерального сырья уменьшилось, поскольку есть синтетические виды сырья, которые можно использовать вместо них, но их нельзя использовать вместо металлов. Сталь и цветные металлы остаются основой современного производства. Хотя минеральные ресурсы земной коры и океана изобилуют, мы не должны забывать о возможности их истощения. Прогнозируется, что в 90-е годы железо достигнет 190 лет, никель - 76 лет, алюминий - 280 лет, медь - 60 лет, углерод - 600 лет, газ - 54 года, нефть - 45 лет.

В земной коре Казахстана более девяноста полезных ископаемых. Поиски полезных ископаемых в стране восходят к ХХ веку. По общему объему добычи твердых полезных ископаемых страна занимает 13-е место из 70 горнодобывающих держав. Месторождение представляет собой естественную концентрацию в земной коре, пригодную для разведки и добычи. В нашей стране открыто около 6000 месторождений полезных ископаемых. Особенности распределения полезных ископаемых: Медные, цинковые, никелевые, железные, золотые, фосфорные руды также встречаются в мощных осадочных породах архейского протерозоя, полезоя, эры.

Неметаллические минералы включают силикаты, карбонатные породы, хлориды, сульфиты, фосфаты, фториды, бораты. Кристаллические силикатные породы - породы сложного минералогического состава.

Силикатные минералы в разной степени разнообразны, их насчитывается более 500. Их минералогический состав сложен. Есть много видов минералов, разного химического состава.

Средний состав силикатных пород является результатом многократных анализов многих силикатов%: SiO2 - 59,83; Al2O3 - 15,02; FeO - 3,43; Fe2O3-2,62; CaO-4,78; MgO-3,74; Na2O-3,37; K2O-3.05; TiO2-0,79; CO2-0,49; P2O5-0.29; BaO-0,10; MnO-0,10; S-0,10; H2O-1,42; SrO-0,043; NiO-0,026; Cl-0,063; ZrO-0,023; Cr2O3-0,048; V2O3-0,026; Li2O-0,011

В зависимости от состава кремнезема полиминеральные силикатные породы делятся на 5 групп:

1. Сильно насыщен кремниевой кислотой, которая содержит избыток кремнезема в виде ультракислотной, кварцевой или аморфной формы. Его содержание кремнезема более 78%. В эту группу входят аплитовые граниты, кварцевые кератофиты, гейзеры, кварцолиты и другие породы.

2. Кислые породы, слабо насыщенные кремнеземом, содержащие 65-78% SiO2. К ним относятся граниты и граниты, липариты, кварцевые порфиры, липариты-дациты, дациты, граносиениты.

3. Максимальное количество всего кремнезема SiO2 55-65% связано с силикатами и указано - средними породами. К ним относятся сигниты, андезиты, порфириты, трахиты, кварцевые флюориты, андезиты-дациты.

SiO2 с содержанием 38-55% ненасыщен кремниевой кислотой - основной породой. К ним относятся пироксениты, габбронориты, диориты, трахиты, нереминсиениты.

2. Доля ресурсов Казахстана в мировых ресурсах.

В Стратегии развития Казахстана до 2030 года горно-металлургический комплекс определен как одно из приоритетных направлений, которое поможет обеспечить выход Казахстана в число социально-экономически развитых стран. Основная задача горно-металлургического комплекса республики - выпуск конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей потребности внутреннего и внешнего рынков.

Минеральный комплекс Казахстана занимает прочное положение в мировом балансе полезных ископаемых, что может оказать существенное влияние на развитие и рост мирового рынка полезных ископаемых. По данным Информационно-аналитического центра Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов (2003 г.), доля Казахстана в мировых разведанных запасах составляет:

золото - 2,7% (8 место в мире), серебро - 16%, медь - 7,1%, марганец - 30% (2 место), свинец - 22%, цинк - 15,2%, барит - 47,2% (1 место. ), железо - 6%, кобальт - 3,9% (5 место), хром - 37,6% (8 место), боксит - 1,4% (10 место), никель - 1,4% (12 место).

По производству и добыче полезных ископаемых страна занимает второе место по хрому, второе-третье по титану, шестое по цинку и свинцу, восьмое по марганцу и девятое по серебру.

Казахстан играет значительную роль на мировых рынках меди, титана, ферросплавов и стали, а на Евразийском субконтиненте имеет значительное влияние на региональном рынке хрома, железа, марганца, алюминия (страны СНГ, прежде всего Россия).

Что касается горно-металлургической системы в Казахстане сегодня, она состоит из двух основных отраслей - черной металлургии и цветной металлургии:

- Черная металлургия состоит из 12 отраслей, таких как производство чугуна, марганца, хромовой руды, стали, чугуна, проката, ферросплавов, огнеупорных изделий, переработки металлолома;

- Цветная металлургия состоит из 8 отраслей, в том числе 26 отраслей: переработка свинца, цинка, меди, титана, драгоценных и редких металлов, глинозема, молибденового концентрата, урана.

С 1996 по 2005 год в недра Казахстана вложено 55 миллиардов тенге. более 40 миллиардов долларов, включая разработку недр. более $. Об этом сегодня в ходе III инвестиционного саммита в Алматы сообщил министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Бактыкожа Измухамбетов, передает агентство.

По словам Б. Измухамбетова, в среднем 79 процентов инвестиций в углеводородное сырье было потрачено на добычу, 21 процент - на разведку.

По словам министра, в настоящее время Казахстан входит в десятку мировых лидеров по запасам углеводородов. Наша страна занимает 15 место в мире по доказанным запасам природного газа.

Доказанные и извлекаемые запасы нефти оцениваются в 35 миллиардов долларов. баррелей, запасы газа 3 трлн куб.

В казахстанской части Каспийского моря выявлено около 120 структур. Не исключено, что среди них есть большие запасы углеводородов. По оценкам экспертов, углеводородные ресурсы казахстанской части Каспийского моря составят 12-17 миллиардов тонн.

Первые результаты первого разведочного бурения в рамках Северо-Каспийского проекта показывают, что казахстанская часть Каспийского моря очень перспективна.

В стране открыто 197 нефтегазовых месторождений, в том числе 102 нефтяных, 29 газоконденсатных, 30 нефтегазовых, 6 нефтегазовых, 11 газоконденсатных и 12 газовых. Открытые запасы нефти оцениваются в 3 миллиарда тонн. тонн, а доказанные запасы газа составляют 3 трлн. кубические метры. Основная добыча нефти и газа осуществляется в Западном Казахстане. Добывает 90,4% нефти и 100% газового конденсата. Этот регион является одним из самых загрязненных и экологически бедных в Казахстане. Нефтяная отрасль горнодобывающей промышленности также является приоритетной с индивидуальной точки зрения (с учетом прогноза увеличения добычи нефти до 150 млн тонн в год к 2030 году).

Контрольные вопросы:

1. Географическое положение полезных ископаемых на территории Казахстана и его характеристика.

2. Доля ресурсов Казахстана в мировых ресурсах.

Лекция 5. Категория сырья. Сбалансированные, забалансовые и прогнозные (прогнозные) запасы природного сырья

Лекция 6. Научный принцип комплексного использования сырья - рациональное использование недр

План лекции:

1. Категория сырья.

2. Балансовые, забалансовые и прогнозные (прогнозные) запасы природного сырья.

3. Научный принцип комплексного использования сырья - рациональное использование недр.

1. Категория сырья.

Природные ресурсы - это часть окружающей среды, которая используется в производстве для удовлетворения материальных и духовных потребностей общества. Рациональное использование природных ресурсов и обеспечение человечества природными ресурсами является одним из самых сложных вопросов. Прилагаются все усилия, чтобы найти новые источники сырья, топлива и энергии. Самые важные способы реализации этих мер - широкое использование другого (дешевого) сырья и безотходное использование.

В этой связи охрана природных ресурсов стала глобальной проблемой. Это законный вопрос.

Особенности тектонических структур Казахстана, сложность истории геологического освоения, обширность территории способствуют концентрации различных природных ресурсов. В целом наша страна является мировым лидером по запасам природных ресурсов.В целом природные ресурсы, находящиеся в Казахстане, можно разделить на следующие группы:

Топливно-энергетические ресурсы. В Казахстане к этим видам запасов относятся уголь, нефть, бурый уголь, природный газ и сланцы. Запасы нефти и газа сосредоточены на западе Казахстана. Эти площади разрабатываются на полуострове Мангистау и в низовьях реки. Жем. На всех месторождениях помимо нефти добывается природный газ. Эмба - мировой лидер по качеству нефти.

Минеральные ресурсы.Казахстан - уникальный регион по видам и запасам полезных ископаемых: здесь практически все элементы таблицы Менделеева. Железная руда в основном сосредоточена в Северном Казахстане. Белая железная руда - на Алтае ( Восточный Казахстан), Карсакпай, Каражал (Центральный Казахстан).

Казахстан также богат полиметаллическими рудами, основные запасы которого находятся на Алтае, Сарыарке, Южном Казахстане, по всей стране широко распространены месторождения редких и драгоценных металлов, а наша республика известна во всем мире своим качеством.

Климатические ресурсы. Благодаря особенностям географического положения Казахстан обладает богатыми климатическими ресурсами. Длительный вегетационный период и высокий солнечный свет позволяют выращивать в Казахстане множество теплолюбивых растений, особенно на юге. Республика богата ветроэнергетикой.

В ветреных районах (Шар, Жалгызтобе, Ворота Жетысу, Илийская долина и др.) Энергия ветра может быть преобразована в механическую и электрическую энергию.

Водные ресурсы. Помимо поверхностных вод (реки, озера, ледники), водные ресурсы Казахстана включают подземные воды и источники минеральной воды. Используются артезианские скважины. В крупных городах, поселках в маловодных районах водоснабжение в основном осуществляется за счет подземных вод. Источники минеральной воды в недрах Казахстана обнаружены соли, необходимые для человеческого организма. Здесь санатории и санатории, такие как Алмаарасан, Барлыкарасан, Капаларасан, Жаркентарасан, Сарыагаш, стали медицинскими центрами.

В целом значение водных ресурсов возрастает в связи с климатическими особенностями территории Казахстана.Кроме того, рост городов и производств приводит к дефициту водных ресурсов в стране.

В связи с ежегодным увеличением использования водных ресурсов, важно их рациональное использование, а в связи с ежегодным ростом, рациональное использование, защита от загрязнения.

Почвенно-растительные ресурсы Почвы в стране распределены по-разному из-за большой площади растительных ресурсов.

Казахстан не очень богат плодородными почвами. В некоторых регионах из-за недостатка почвы, влаги, питательных веществ или засоления он не используется в сельском хозяйстве.

Ресурсы растительности можно разделить на несколько групп: лесные ресурсы, лекарственные растения, кормовые растения. Леса в основном сосредоточены в горных районах. Площадь лесов в Казахстане составляет 11 млн га или 4%.

В стране насчитывается 250 видов лекарственных растений, которые считаются дорогими для фармацевтического производства.

Вместо химических искусственных лекарств, вредных для здоровья человека и вызывающих аллергию, можно использовать натуральные растительные лекарственные средства. Согласно государственной программе, предложенной в 1997-2001 гг., Казахстанские ученые будут производить более 20 фитопрепаратов и различных фармакологических препаратов. страны являются экологически чистыми и экономически дешевыми. В частности, великолепными лечебными свойствами обладают разработанный карагандинскими учеными противораковый препарат «Аллапинин», а также масло из плодов боярышника. чеснок Тоболгы и можжевельник имеют большое профессиональное значение. Тобылгы издавна использовались нашим народом для копчения и заквашивания кумыса. Природных лекарственных растений сейчас становится мало из-за деятельности человека. Его следует использовать эффективно и защищать.

Ресурсы животного мира.В стране зарегистрировано 835 видов позвоночных, из них 178 видов млекопитающих, 481 вид птиц, 48 видов рептилий, 150 видов рыб. Кроме того, черные лисицы и горный соболь. Тайга является родиной Джайсана и Алаколя. Практически во всех реках и озерах страны обитает американская ондатра, которая является одним из основных секторов животноводства. В пустынях и полуостровах водятся лисы, корсаки, сайгаки, олени и джейраны. пустыни, количество которых регламентировано в связи с организацией заповедников.

Рациональное использование природных ресурсов. Рациональное использование природных ресурсов в Казахстане важно для развития страны. Однако развитие территории сдерживается суровыми природными условиями. В результате нарушается природный баланс. Это хорошо видно на примере использование водных ресурсов.

Для страны важно эффективно использовать водные ресурсы, потому что для роста развивающейся промышленности и орошаемого земледелия требуется много воды. Изменения водного режима, в свою очередь, привели к изменениям в других компонентах природы. На рисовых полях Юга В Казахстане из-за таких ошибок почва потеряла свой плодородный слой и стала засоленной. Из-за отсутствия природных особенностей использование водных ресурсов в народном хозяйстве еще не решено.

2. Балансовые, забалансовые и прогнозные (прогнозные) запасы природного сырья.

Природные ресурсы - это составляющие природы. Например, полезные ископаемые, вода, почва, леса, луга и пастбища. Природные ресурсы используются непосредственно в экономике. Они составляют сырьевую и энергетическую базу экономики.

В зависимости от важности природные ресурсы делятся на общегосударственное, региональное и местное. В зависимости от использования ресурса:

1. для материальной выгоды производства (полезные ископаемые, земля, вода, гидроэнергетика, лес);

2. Разделенные на (рекреационные) ресурсы (вода, лес, горы). Кроме того, все ресурсы делятся на исчерпаемые и неисчерпаемые.

Эти различия определяют разные способы эффективного использования природных ресурсов. Исчерпанные ресурсы (без некоторых) не будут восстановлены. Их эффективное использование означает:

1. Получить все полезные компоненты;

2. снижение затрат;

3. хранение и переработка отходов.

Восстановлены неиссякаемые ресурсы. Существует ряд мер по их эффективному использованию. Для биологических и земельных ресурсов это ограничение хозяйственной деятельности. Затем - искусственное восстановление (посадка деревьев, разведение рыбы). Меры для воздуха и воды - защитить их от загрязнения.

Экономическая оценка природных ресурсов:

1. потребности в ресурсах;

2. их географическое положение;

3. Учитывает количество и качество.

В связи с этим эффективность разработки: то есть сколько потрачено, рассчитывается доходность.

Территориальная координация природных ресурсов (ТНР) имеет большое значение. Они подходят для комплексного освоения территорий. Например, производство цинка на Рудном Алтае связано с сочетанием полиметаллических руд и гидроэнергетических ресурсов.

Главное богатство страны - минеральные и земельные ресурсы. Это одна из ведущих стран в мире по уровню обеспеченности.

Казахстан занимает 6-е место в мире по разведанным запасам полезных ископаемых. Их главные особенности - полная полнота и масштабность. Страна обладает 1/4 мировых запасов урана, 1/7 хрома, 1/10 свинца и цинка. Республика Казахстан входит в «десятку» стран по запасам этих и других полезных ископаемых.

Сильная минерально-сырьевая база Казахстана является ключевым конкурентным преимуществом. Но на его развитие влияют объективные трудности. Ухудшаются горно-геологические условия добычи и сырья. Минеральные месторождения также распределены неравномерно. Богатые залежи полезных ископаемых находятся в непригодных для проживания районах. Их развитие требует новых подходов и технологий. [1]

В рыночных условиях роль государственного управления в охране и использовании природных ресурсов значительно возрастет. Природные ресурсы принадлежат государству и имеют важное значение для экономики Республики Казахстан. Управление природными ресурсами является неотъемлемой частью и важным компонентом общего механизма государственного управления в Республике Казахстан. В рамках реформы государственного управления необходимо ввести принципиально новую систему управления природными ресурсами.

Природные ресурсы являются важным стратегическим приоритетом Республики Казахстан для обеспечения экономического роста, масштабных внешнеэкономических и внешнеполитических соглашений. Их необходимо использовать на благо нынешнего и будущих поколений. Управление природными ресурсами, их учет, охрана, использование в общих интересах должны осуществляться эффективно в соответствии с общими направлениями развития государственного управления, а также с учетом передового международного опыта, глобальных и региональных требований. Объект государственного управления в области охраны и использования природных ресурсов - земли, недр, воды, леса и природных ресурсов со своими характеристиками. Основная цель хозяйствования - обеспечить их минеральными ресурсами, водой и лесными ресурсами, свежим воздухом и т. Д. В интересах нынешнего и будущих поколений. Рациональное использование и защита этого богатства для удовлетворения своих потребностей. Однако при взятии конкретных предметов основное назначение может быть разным. Например, основная цель государственного управления в использовании и охране минеральных ресурсов - обеспечить полную добычу полезных ископаемых. Даже в случае экономического закрытия некоторых месторождений полезных ископаемых главной целью государственного управления является их сохранение. Основная цель управления водными ресурсами - это научное обоснование использования воды, обеспечение ее эффективного использования, контроль загрязнения и истощения воды. Особенность государственного управления в области охраны и использования животного мира связана с сохранением животного мира в дикой природе. Управление лесными ресурсами - правильное лесопользование, охрана, охрана, облесение. Общественность в области использования и охраны природных ресурсов

. В зависимости от объектов управления можно выделить следующие виды государственного управления:

1) Государственное управление охраны атмосферного воздуха. 2) Государственное управление охраны и использования земель. 3) Государственное управление охраны и использования лесов. 4) Государственное управление охраны и использования водных ресурсов. 5) Государственное управление по охране, выращиванию и использованию животного мира. 6) Государственное управление охраны и использования недр. 7) Государственное управление особо охраняемыми природными территориями. Все вышеперечисленные виды государственного управления имеют свои объекты и направлены на решение «собственных проблем».

2. Научный принцип комплексного использования сырья - рациональное использование недр.

Наиболее эффективный способ использования природных ресурсов - комплексное использование, которое требует комплексных мер по охране окружающей среды. Комплексное использование - это наиболее полное использование всех полезных свойств природных ресурсов без ущерба для окружающей среды. В понятие комплексного использования также входит использование промышленных и бытовых отходов. В некоторых случаях комплексное использование минеральных ресурсов означает использование всех ресурсов региона. В эту концепцию входят концепции комплексного освоения полезных ископаемых, максимальной добычи, комплексного использования добываемых ресурсов, комплексной переработки отдельных видов сырья.

Комплексное использование недр - использование полезных основных и дополнительных элементов и промышленных отходов в добываемом комплексе. Комплексное использование минеральных ресурсов - полная переработка запасов руды и горных пород, подземных вод, газов, являющихся побочными продуктами производства. Комплексное использование рудных ресурсов региона означает совместную разработку смежных руд. Он может быть эффективным в сочетании с небольшими шахтами, которые неэффективны для индивидуального развития. Ведь будут построены совместные обогатительные фабрики, совместная производственная и социальная инфраструктура.

Комплексное использование недр можно охарактеризовать несколькими натуральными и стоимостными показателями. Степень комплексного использования: количество и количество элементов, полученных в продукте, степень извлечения полезных элементов в руде, стоимость элементов и компонентов, полученных в 32 товарах, экономичность и эффективность и т. Д. Показатели комплексного использования недр: - степень комплексного использования, количество элементов, получаемых в продукте; - использование минеральных ресурсов, извлечение элементов из руды; - валовой показатель - отношение стоимости элементов, полученных в продукте, к стоимости элементов в руде, отношение суммы экономической выгоды к стоимости комплексной эксплуатации. Натуральные показатели: количество и качество полученных элементов и компонентов, степень извлечения, количество переработанных отходов и др. Показатели стоимости: произведенная стоимость, прибыль, прибыль, издержки производства, рента и т. Д. Сравнительные показатели: экономическая эффективность, рентабельность, сравнение со стандартами, дизайн и лучшая практика.

Методы выбора направлений (способов) комплексного использования недр: 1) Балансовый метод. 2) Сравнение затрат. 3) Сравнение общих затрат, включая затраты на компенсацию. 4) Определение ренты. 5) Способы выбора способов использования комплекса

Контрольные вопросы

1. Категория сырья.

2. Балансовые, забалансовые и прогнозные (прогнозные) запасы природного сырья.

3. Научный принцип комплексного использования сырья - рациональное использование недр.

Лекция 7. Описание и классификация промышленных отходов. Переработка твердых техногенных отходов горнодобывающей промышленности

Лекция 8 Переработка твердых техногенных отходов химической промышленности

План лекции:

1. Описание и классификация промышленных отходов.

2. Переработка твердых техногенных отходов горнодобывающей промышленности.

3. Переработка твердых техногенных отходов химической промышленности.

1. Описание и классификация промышленных отходов.

Отходы производства - это отходы сырья, топлива, материалов, полуфабрикатов, которые появляются в процессе производства и полностью или частично утратили свою ценность.

Промышленные отходы - это отходы полуфабрикатов, материалов и сырья, которые образуются в процессе производства и полностью или частично теряют свои первоначальные потребительские свойства; все твердые, газообразные и жидкие отходы, образующиеся при производстве конечной продукции на конкретном предприятии. Промышленность ежегодно сбрасывает различные уровни загрязненных сточных вод, выбрасывает в атмосферу пыль и газообразные отходы, а горнодобывающая промышленность накапливает можжевеловые породы, а также некондиционные руды. Не более 10-20% промышленных отходов используется для различных целей. Остальные части накапливаются и загрязняют окружающую среду. Повторное использование с целью уменьшения массы отходов, ресурсосберегающие технологии и т. Д. в использовании. В последнее время набор методов и способов получения полезных для человека продуктов с помощью биологических методов получил название биотехнологии.

Классификация отходов определяется по следующим критериям:

• место образования отходов (в зависимости от отрасли);

• стадия производственного цикла;

• тип остатка;

• вредное воздействие на окружающую среду и человека;

• направление заявки;

эффект приложения;

• Степень, в которой технология захоронения была рассмотрена и изучена.

Согласно отечественному стандарту «Классификация вредных веществ и общие требования безопасности» все промышленные отходы классифицируются на 4 класса опасности: первый класс - высокая опасность, второй класс - высокая опасность, третий класс - средняя опасность и четвертый. класс - малоопасные отходы.

Если отходы содержат ртуть, хлорид калия, трихлорид сурьмы, оксид мышьяка и другие токсичные вещества, они относятся к первому классу.

Хлорид никеля относится ко второму классу, если это хлорированная медь.

На основе классификаций разрабатываются схемы централизованного хранения, предусматривающие их вторичное использование и предотвращение вредного воздействия этих отходов на окружающую среду. Мы делим все твердые промышленные отходы на 2 типа:

• токсичные отходы

• нетоксичные отходы

Сами токсичные отходы делятся на несколько групп, некоторые из которых перечислены ниже:

• Неорганические твердые отходы и шламы, содержащие ртуть, ртутьсодержащие отходы, содержащие свинец, цинк, сурьму, висмут, кобальт и т. Д. напрасно тратить;

• отходы и шламы, содержащие фосфор и фтор, непригодные для использования и запрещенные пестициды;

• гальванические отходы;

• отходы нефтехимии и нефтепереработки;

• хромсодержащие отходы, шламы, отходы с карбонилами железа.

2. Переработка твердых техногенных отходов горнодобывающей промышленности.

В горнодобывающей отрасли необходимо: внедрить разработанные технологии комплексной переработки отходов как открытой, так и подземной добычи; широкое использование геотехнологических методов обработки полезных ископаемых, стремление вывести на поверхность только их полные составные части; использование безотходных методов обогащения и переработки природного сырья по месту добычи; широкое использование гидрометаллургических методов переработки руд

Необходимо внедрение безотходных и малоотходных технологических процессов при формировании новых предприятий в черной и цветной металлургии и реконструкции действующих производств. Эти процессы позволяют экономно и рационально использовать рудное сырье: участвовать в переработке газообразных, жидких и твердых промышленных отходов; при добыче черных и цветных металлов - повсеместное использование крупных тонн твердых отходов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности в качестве строительных материалов, в качестве прироста обрабатываемого пространства шахты, в качестве дорожного покрытия, стеновых блоков и т.д.; полная переработка всех доменных и ферросплавных шлаков, а также окалина плавильных шлаков и шлаков цветной металлургии; извлечение и повышение эффективности; внедрение методов сухой газовой пыли для всех видов металлургического производства и рассмотрение других методов очистки газов

3. Обращение с твердыми техногенными отходами химической промышленности.Организация безотходного и малоотходного производства. «Безотходная технология» - это практическое применение научных методов и инструментов для обеспечения рационального использования природных ресурсов и энергии для нужд человека и защиты окружающей среды.

Безотходная технологическая система - это отдельное производство или совокупность производств, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности. Например, - долгий срок службы изделия; - возможность многократного использования; - простота ремонта; - простота возврата в производственный цикл или перехода в экологически чистый вид после вывода из эксплуатации.

Теория безотходных технологических процессов основана на двух предпосылках в соответствии с основными законами природопользования: - все возможные продукты из первичных природных ресурсов должны производиться полностью сразу - продукты легко могут стать стартовыми элементами нового производства

. Комплексная оценка общего уровня безотходности производства должна основываться на: - расчете не только уровня безотходности, но и уровня использования природных ресурсов; - Оценка производства на основе простого материального баланса, т.е. определение соотношения конечного продукта к сырью и полуфабрикатам; - уровень отходов без учета количества отходов на единицу продукции.

Для расчета затрат на электроэнергию необходимо учитывать энергоемкость продукта с учетом безотходности, только в этом случае можно получить объективные показатели безотходной работы рассматриваемого производства. Масштабы загрязнения окружающей среды тепловыми электростанциями при производстве электроэнергии могут минимизировать экологические выгоды, достигаемые за счет модернизации производства. Например, в цветной металлургии уровень отходов мы узнаем по коэффициенту комплексного использования сырья (в большинстве случаев он превышает 80%). В добыче угля, если это соотношение не превышает 75%, он считается безотходным. Основные принципы безотходного производства.

Основными принципами безотходного производства являются комплексное использование сырья, модернизация принципиально новых и существующих технологий, создание замкнутых циклонов циркуляции воды и газа, кооперация предприятий и создание территориально-производственных комплексов. Основными источниками отходов являются: - сырье, то есть компоненты, которые не используются при производстве готовой продукции; - незавершенный процесс; - возникновение химических реакций с образованием неиспользуемых веществ. Рациональное и комплексное использование сырья позволяет сократить его неиспользованное количество, увеличить ассортимент готовой продукции, производить новую продукцию из ранее выброшенного сырья. Например, в цветной металлургии постоянно растет количество элементов, извлекаемых из полезных ископаемых. В результате обработки природные ресурсы теряют свои первоначальные (естественные) свойства и становятся неестественными элементами, нанося им ущерб. Отходы потребления - это разнообразные продукты, вещества, материалы, инструменты, которые по каким-то причинам пришли в негодность. Отходы, которые можно повторно использовать в производстве, называют возвратным ресурсом.

Контрольные вопросы:

1. Описание и классификация промышленных отходов.

2. Переработка твердых техногенных отходов горнодобывающей промышленности.

3. Переработка твердых техногенных отходов химической промышленности.

Лекция 9. Рудные полезные ископаемые. Описание ресурсов черных металлов. Адреса ванадия, марганца

Лекция 10. Железные адреса. Их роль в экономике Казахстана и сфере использования черных металлов

План лекции:

1. Рудные полезные ископаемые. Описание ресурсов черных металлов. Адреса ванадия, марганца.

2. Железнодорожные адреса. Их роль в экономике Казахстана и сфере использования черных металлов.

1. Рудные полезные ископаемые. Описание ресурсов черных металлов. Адреса ванадия, марганца.

Черные металлы В Казахстане обнаружено более 1000 руд и марок руд черных металлов. Добываются железные, хромовые, марганцевые и титановые руды. Суммарные запасы железной руды с учетом забалансовых (17 месторождений), забалансовых (11 месторождений) составили 17 млрд руб. т. 95% его приходится на пятерку крупнейших месторождений: Качар, Сарыбай, Соколов, Аят, Лисаков. Все месторождения сосредоточены в Северном Казахстане (северо-западная часть Тургайской излучины). Общие резервы составляют 1,3 млрд тенге. т.

Балансовые запасы марганцевых руд в Казахстане оцениваются в 400 млн. Кубометров. т больше. Всего имеется 11 месторождений марганца. Прогнозные запасы оцениваются в 850-900 миллионов тонн. Основные запасы (99%) сосредоточены в Атасуском рудном районе Центрального Казахстана (месторождения Западный Каражал, Ушкатып III, Большой Китай, Камыс). На долю остальных месторождений приходится 6 млн. Грн. т. В последние годы утвержденные резервы составили 10,4 млн руб. т освоено новое месторождение Тур

К рудам черных металлов других групп элементов относятся железные месторождения титана, ванадия, кобальта, никеля. Вышеуказанные металлы также используются при легировании стали.

Цветные металлы В Казахстане самые большие запасы цветных металлов. Лидируя, страна занимает третье, второе и первое место в мире по запасам меди, свинца и цинка соответственно. Сырьевая база для цветных металлов уникальна и основана на крупнейших месторождениях. Казахстан обладает крупнейшими в мире запасами медной руды. На балансе утверждено 30 полей. Среди них - Жезказганское месторождение, которое было сырьевым центром для производства меди в стране, с уникальными запасами полезных ископаемых и составом. Наиболее крупные месторождения - Конырат, Актогай, Айдарлы, Жаман Айбат, Бозшаколь, Коксай, Каракамыс, Самара. Из примерно 70 месторождений 30 являются индивидуальными рудниками, а остальные - сложными, медными. Казахстан обладает одними из крупнейших в мире запасов свинца и цинка. В стране выявлено более 100 месторождений цинка и свинца. В балансе 58 месторождений, в том числе 44 месторождения меди и цинка (Зорин, 1996). В Республике Казахстан разрабатываются Соколовское, Сарыбайское, Кашарское месторождения магнетитовых руд, месторождения бурых железных руд на Аятском и Лисаковском месторождениях. Марганец используется в основном при выплавке ферросплавов, а также в химической промышленности.

2. Железнодорожные адреса. Их роль в экономике Казахстана и сфере использования черных металлов.

Металлургическая промышленность занимается добычей металлов из руд. Металлургия - это отрасль науки, техники и производства, которая занимается методами промышленного производства металлов из природного сырья.

Крупнейшие предприятия черной металлургии Казахстана: Темиртауский металлургический комбинат и Актюбинский завод ферросплавов, Соколовско-Сарыбайский и Лисаковский горные комбинаты.

Железо - исторический элемент, родившийся вместе с человеческим обществом, вместе созданный и долгое время служивший интересам человека. Это творческий металл, который поднял человека от первых инструментов и оружия до сегодняшнего космоса.

Железная руда добывается на Карагандинском, Шымкентском, Павлодарском заводах в Темиртау, Казахстанской Магнитке, Качаре, Лисаковске.

Казахстан занимает восьмое место в мире по запасам железной руды и одиннадцатое по величине. Занимает третье место в СНГ после России и Украины.

90% металлов, производимых в Казахстане, - это сплавы железа, то есть черные металлы. Железной руды нашей страны хватит на 800 лет (8-е место в мире). Запасы коксующегося угля составляют 600 лет.

90% железорудного сырья находится в бассейнах Костаная и Атасу.

расположена. Все эти руды

Производится на 3-х обогатительных фабриках

Производство стали бывает двух видов.

1. Добыча железной руды в доменных печах.

2. Производство стали из жидкого чугуна в конвертерах.

Чугун, сталь, прокат можно производить отдельно. Но было бы экономно объединить их производство на одном предприятии - заводе. Производство, объединяющее 3 этапа этого производства, называется металлургическим заводом полного цикла.

Преимущества:

- процессы непрерывны

- готовый продукт получается быстро,

- снижаются транспортные расходы.

Есть плавильные заводы неполного цикла. Не производят чугун, стальной лом.

тает и скатывается. Это единственный в нашей стране металлургический завод полного цикла в Павлодаре - металлургический завод ОАО «МитталлСтелеТемиртау» в Темиртау. (видео) Производит 100% чугун, прокат, 95% сталь. (выпускаются листы стальные, жестяные, жестяные, водогазопроводные)

Принципы расположения:

- склады сырья и топлива

-должен быть помещен рядом

- гидроэнергетика

- электричество

- природный газ

- факторы окружающей среды

следует принимать во внимание.

В перспективе планируется построить завод черной металлургии полного цикла на базе Аксуского завода ферросплавов и Соколовско-Сарыбайского ГОК. В стране достаточно сырья и топлива для развития черной металлургии: железные, марганцевые и хромовые руды, коксующийся уголь, бурый уголь, сланцы. Карагандинский, Темиртауский металлургические заводы. Действуют Актюбинский и Аксуский заводы ферросплавов.

Черная металлургия - важная экспортная отрасль Казахстана. На экспорт идет 50% железной руды, 90% ферросплавов, 90% проката. Основные покупатели - Россия, Китай и страны Европы.

Рассмотрены пути перехода на новые технологии, такие как установка ловушек и высоких дымоходов для защиты атмосферы от вредных выбросов металлургии, оксидов серы и азота.

Лекция 11. Месторождения хрома. Их роль в экономике Казахстана и сфере использования черных металлов. Месторождения ниобия и тантала

Лекция 12. Месторождения никеля, кобальта, вольфрама, молибдена

План лекции:

1. Месторождения хрома.

2. Их роль в экономике Казахстана и сфере использования черных металлов.

3. Месторождения ниобия и тантала

4. Отложения никеля, кобальта, вольфрама, молибдена.

1. Месторождения хрома.

Казахстан - один из самых богатых регионов мира с точки зрения минеральных ресурсов и разнообразия. Минеральные ресурсы - важная гарантия устойчивого развития и безопасности национальной экономики Казахстана. Нынешнее состояние мощной минерально-сырьевой базы полностью освободило страну от зависимости от иностранных полезных ископаемых и сделало Казахстан одной из самых богатых стран мира. позволил рынку высвободить полезные ископаемые и продукты их переработки. Минеральные ресурсы - один из основных факторов, определяющих стратегию развития страны. По важности они делятся на три группы. Первая группа обеспечивает основной финансовый доход и экон. - Стратегические минеральные ресурсы политического значения: месторождения нефти, газа, угля, урана, хромита. Вторая группа состоит из важных полезных ископаемых, которые обеспечивают доход и составляют основу промышленного имиджа Казахстана: железо, марганец, медь, свинец, цинк, алюминий и золото. В третью группу входят месторождения олова, серебра, фосфора и барита, пользующиеся повышенным спросом на внутреннем и внешнем рынках. Десятки нефтегазовых и горнодобывающих компаний работают на основе разведанных полезных ископаемых, которые производят и перерабатывают более 70 различных видов полезных ископаемых. Нерудные полезные ископаемые разведаны и имеют большой потенциал. В стране разведано более 2 000 месторождений нерудного сырья, из них 1 200 - месторождения строительных материалов. В стране более 30 месторождений лечебных грязей. Большинство из них расположено на западе и севере Казахстана. Казахстан славится своими недрами. Его богатство зависит от особенностей геологического строения и развития территории. Руды и различные минералы образуются при образовании горных пород при входе магматических пород и метаморфизме осадочных пород. Поскольку слоистые горы (Алтай, Джунгарский Алатау, Тянь-Шань) серьезно повреждены и размыты, богатые рудой экваториальные породы приближаются к поверхности, а иногда даже поднимаются на поверхность. Рудные раскопки часто встречаются в разрушенных старых горах.

В настоящее время Казахстан обладает крупнейшими в мире запасами хрома, ванадия, рения, висмута и фтора. Это один из ведущих в стране запасов железа, хромита, свинца, цинка, вольфрама, молибдена, фосфорита, меди, калия и кадмия.

Хромитовые месторождения

99% залежей хромита находится в горах Мугалжар. Месторождения Кемпирсай и Донг известны своим высоким качеством руд. Казахстан занимает второе место в мире по доказанным запасам хромитовой руды и годовой добыче. Им нужно плавить нержавеющую сталь. Хром экспортируется в 40 стран мира. Хромитовые руды обнаружены также в Костанайской и Восточно-Казахстанской областях. 97% хромита в странах СНГ производится в Казахстане. Его 22 поля зарегистрированы. Общие запасы 430 млн. Грн. Все запасы хромовых руд сосредоточены в Кемпирсайском рудном районе (Мугалжарские хребты). Несмотря на большие запасы хромовых руд, их разработка неудовлетворительна (в настоящее время разрабатываются только 4 месторождения).

2. Их роль в экономике Казахстана и сфере использования черных металлов.

Актюбинский завод хромовых добавок - предприятие, специализирующееся на производстве соединений хрома. Находится в Актобе. С 1995 года АО «Актюбинский завод хромовых добавок». Первая очередь завода построена в 1957 году. началось. Полная проектная мощность 1960 г. освоен. 1963 г. Запущена вторая очередь (производство монохромата и дихромата), мощность предприятия увеличена втрое. 1965 г. Введены в эксплуатацию установка по производству хромового ангидрида и установка натриевой серы. 1966 г. Государственная комиссия приняла цех реактивных солей. На своей производственной площадке с 1974 года. организовано производство алюмохромофосфатной смеси. Дальнейшая работа велась по ключевым направлениям производства по совершенствованию технологий, улучшению условий труда, автоматизации и механизации производства, оборудования по утилизации промышленных отходов. Завод производит монохромат и бихромат натрия, ангидрид хрома, оксид хрома, хромовый солод и серу натрия.

Хромовая руда обрабатывается во вращающейся печи путем окислительного обжига с доломитом и кальцинированной содой. Соединения хрома используются в различных секторах экономики: дубление в текстильной, кожевенной и кожевенной промышленности, авиация, машины и оборудование, в качестве катализатора и ингибитора в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, окислители в красках, парфюмерии, фармацевтике. и химикаты.Используется как краска, в дорожном строительстве и других отраслях промышленности. 1997 г. Произведено 83 418 тонн солей хрома. Продукция завода экспортируется в 31 страну мира (США, Япония, Англия, Бельгия, Франция, Германия и др.). Годовой финансовый оборот предприятия составляет 3003,9 млн. Грн. тенге. Управляется в форме частной собственности. Государству принадлежит 31% акций.

На современном этапе экономического и социального развития Казахстана в области геологии была поставлена ​​задача укрепления и расширения минерально-сырьевой базы страны. Несмотря на то, что Казахстан имеет вторые по величине запасы хромитовой руды в мире, ее добыча (в настоящее время разрабатываются 4 месторождения) задерживается из-за перехода на подземный метод и сокращения карьерных работ. Теперь необходимо увеличить запасы высококачественной хромитовой руды, пригодной для открытой добычи. • В связи с этим геология является основой для подготовки специалистов, способных эффективно решать проблемы освоения недр в современной сложной геологической ситуации месторождений и шахт.

3. Месторождения ниобия и тантала

Применение. Тантал и ниобий близки по свойствам. Применяются при производстве тугоплавких и нержавеющих сталей, при производстве высокопрочных и тугоплавких сплавов. Эти сплавы используются при производстве ракет, самолетов, ядерной энергетики, радиоэлектроники, химического машиностроения. Значительная часть тантала используется в ракетах, при производстве электролитических конденсаторов для космических кораблей. Геохимия и минералогия. Кларк ниобия 0,002, тантала 0,00025. Их высокое содержание характерно для гранитов, нефелиновых сиенитов, ультраосновных щелочных пород и карбонатитов. Коэффициент концентрации обоих металлов составляет около 50. Известно более 50 минералов ниобия и тантала. Среди них основными владельцами промышленного значения являются колумбит-танталитовая группа (Fe, Mn) (Nb, Ta) fi6 (75-86% Nbfi5 + Tafi5), пирохлор-микролит (Na, Ca \ (Nb, Ta \ 06 ( OH, F)) (30-70% МЬ2Оь + Та2Оь) и лопарит (Na, Cl, Ca) (Ti, Nb, Ta) 03 (8-20% Nbfi6 + Tafi). Типы и условия руд. Соотношение TafiJNbfi ^ варьируется в широких пределах - от 3: 1 до 1: 1000. Поэтому они делятся на танталовые, тантал-ниобиевые и ниобиевые руды. Nbfic> минимальное содержание - 0,1%, а Ta20, - 0,01%. Запасы и добыча. Мир Запасы (без учета СНГ) оцениваются в Nbfib ~ 15-20 млн т и Ta2O - 0,15 млн т. Запасы крупных месторождений - Nbfi5> 500 тыс. т, Тафиб> 15 тыс. т, средних месторождений - 100-500 и 2- 5 тыс. Т соответственно, в мелких месторождениях - 0,4%, Ta.fi. -> 0,025%, в разреженных месторождениях - 0,1-0,15 и 0,012-0,015% соответственно. Наиболее крупные и глубокие месторождения ниобия расположены в Бразилии (Борейро де Араша), тантал в Канаде (озеро Берник). ан. Мировое производство ниобиевого концентрата (50-55% Nbfir>) (без учета СНГ) составляет около 16 тысяч тонн, тантала (60% TafiS) - около 700 тонн. Кроме того, тантал добывают на оловянных заводах путем переработки шлака (Таиланд, Малайзия, Конго). В 2000 году стоимость Nb2Os варьировалась от 9,4 долл. США / кг в концентрате колумбита до 7,16 долл. США / кг в концентрате пирохлора (60% Nb2Os) и 60 долл. США / кг в танталитовом концентрате Ta2O5. Промышленная танталовая сырьевая база Казахстана представлена ​​четырьмя месторождениями: Бакенды, Белогорск, Юбилейное и Верхний Баймырза. Разведанный объект включает Ахметкинское месторождение. Все месторождения расположены в Калбе. Зарегистрировано 12 месторождений, из них 8 балансовых запасов - Белогорское, Бакенды, Юбилейное, Кварцевое, Караоба, Ахметкино, Огневка, Обуховское. Белогорское месторождение обладает наибольшим запасом разведанных запасов. Сырьевая база тантала неудовлетворительна, перспектива выявления месторождений редких металлов в Казахстане еще не завершена. Значительные ресурсы тантала и ниобия находятся в техногенных месторождениях - хвостохранилищах Белогорского комбината, содержащих тантал, олово, бериллий, литий, цезий и др. 10 миллионов тонны отходов. Практический интерес к танталу и ниобию может вызвать корка и россыпь щелочных гранитоидов.

4. Отложения никеля, кобальта, вольфрама, молибдена.

Применение. Никель широко используется в металлургии для производства легированных сталей и сплавов (80% от общего потребления). Сталь из никелевого сплава повышает твердость, тугоплавкость, пластичность, коррозионную стойкость. В промышленности никель и медь, цинк, алюминиевые сплавы (медь, латунь, нейзильбер, мельхиор, бронза, монетные сплавы), соединения хрома (нихром, элинар, инконель) с железом (платина), а также магнитные сплавы имеют большое значение. Около 10% производимого никеля используется для изготовления катализаторов. Кобальт используется для получения тугоплавких, инструментальных, твердых и магнитных марок сталей и сплавов (70%). Он также используется в лакокрасочной, керамической, стекольной и химической промышленности. Геохимия и минералогия. Кларк никеля 0,058%, кобальта 0,0018%, коэффициенты концентрации соответственно 200 и 100. Высокое содержание этих металлов характерно для основных и ультраосновных пород. Известно 45 минералов никеля. Основные из них - пентландит (Fe, Ni) gS8 (Ni 22-42%), миллерит NiS (65%), никель NiAs (44%), а также водные силикаты - гарниерит Ni6 [Sifi10] (OH) 84H, O (46% MO), ревдинскит (Ni, Mg) 6 [Sipj (OH) s (51% NiO). Кобальт составляет 25 минералов. Владельцы промышленного значения - линнеит Co3S4 (Co 40-53%), кобальтин CoAsS (26-34%), сафторит (Co, Fe) As2 (6-23%), кобальт (до 3%), пентландит и пирит, асболан t (Co, Ni) 02 Ni0Mn02nH20 (до 19%). Типы и условия руд. Основные типы никелевых и кобальтовых руд - сульфидные и силикатные оксиды. Минимальное содержание никеля в сульфидной руде - 0,3%, кобальта - 0,015%; оксидно-силикатные руды - 0,6 и 0,037% соответственно. Сульфидные руды в основном составные, содержащие медь, металлы платиновой группы, золото и серебро, селен и теллур. Инвентарь и производство. Общие запасы никелевых руд за рубежом составляют 90 млн. Куб. тонн, а уточненные - 46,6 млн. грн. тонн. В основном они встречаются в Новой Каледонии (более 25%), Канаде (15%), Австралии, Филиппинах, Бразилии и Греции. Производство никеля достигает 541,4 тыс. Тонн (Канада, Новая Каледония, ЮАР, Индонезия, Филиппины, Зимбабве). Общие запасы кобальта составляют 6 млн. Кубометров. тонн, уточненная - 4,8 млн. тонн (Конго, Индонезия, Новая Каледония, Замбия, Канада, Филиппины). Производство кобальта (26,8 тыс. Т / год без учета СНГ) в основном сосредоточено в Конго, Замбии, Австралии, Канаде и Финляндии. 36 Масштаб запасов следующий (тыс. Тонн): очень большие (> 500 Ni или> 50 Co); средний (100-250 Ni, I0-25 Co);

Контрольные вопросы

1. Месторождения хрома.

2. Их роль в экономике Казахстана и сфере использования черных металлов.

3. Месторождения ниобия и тантала

4. Отложения никеля, кобальта, вольфрама, молибдена.

Лекция 13. Концепция безотходной техники. Переработка твердых техногенных отходов производства черных металлов

Лекция 14. Организация переработки полезных ископаемых по безотходной технологии

План лекции:

1. Концепция безотходной технологии

2. Переработка твердых техногенных отходов производства черных металлов.

3. Организация переработки полезных ископаемых по безотходной технологии.

1. Концепция безотходной технологии

Организация безотходного и малоотходного производства. «Безотходная технология» - это практическое применение научных методов и инструментов для обеспечения рационального использования природных ресурсов и энергии для нужд человека и защиты окружающей среды.

Безотходная технологическая система - это отдельное производство или совокупность производств, не оказывающих вредного воздействия на окружающую среду в результате хозяйственной деятельности. Например, - долгий срок службы изделия; - возможность многократного использования; - простота ремонта; - простота возврата в производственный цикл или перехода в экологически чистый вид после вывода из эксплуатации.

Теория безотходных технологических процессов основана на двух предпосылках в соответствии с основными законами природопользования: - все возможные продукты из первичных природных ресурсов должны производиться полностью сразу - продукты легко могут стать стартовыми элементами нового производства

. Комплексная оценка общего уровня безотходности производства должна основываться на: - расчете не только уровня безотходности, но и уровня использования природных ресурсов; - Оценка производства на основе простого материального баланса, т.е. определение соотношения конечного продукта к сырью и полуфабрикатам; - уровень отходов без учета количества отходов на единицу продукции.

Для расчета затрат на электроэнергию необходимо учитывать энергоемкость продукта с учетом безотходности, только в этом случае можно получить объективные показатели безотходной работы рассматриваемого производства. Масштабы загрязнения окружающей среды тепловыми электростанциями при производстве электроэнергии могут минимизировать экологические выгоды, достигаемые за счет модернизации производства. Например, в цветной металлургии уровень отходов мы узнаем по коэффициенту комплексного использования сырья (в большинстве случаев он превышает 80%). В добыче угля, если это соотношение не превышает 75%, он считается безотходным. Основные принципы безотходного производства.

Основными принципами безотходного производства являются комплексное использование сырья, модернизация принципиально новых и существующих технологий, создание замкнутых циклонов циркуляции воды и газа, кооперация предприятий и создание территориально-производственных комплексов. Основными источниками отходов являются: - сырье, то есть компоненты, которые не используются при производстве готовой продукции; - незавершенный процесс; - возникновение химических реакций с образованием неиспользуемых веществ. Рациональное и комплексное использование сырья позволяет сократить его неиспользованное количество, увеличить ассортимент готовой продукции, производить новую продукцию из ранее выброшенного сырья. Например, в цветной металлургии количество элементов, извлекаемых из полезных ископаемых, постоянно растет.

2. Переработка твердых техногенных отходов производства черных металлов.

Неметаллические минералы широко используются благодаря своим уникальным физическим и физико-химическим свойствам, особенностям минерального состава, а также способности получать различные продукты и материалы. Они не используются для добычи металлов (кроме калия, магния, натрия и др.) И в качестве природного топлива (кроме соединений бора и соединений фтора, которые являются ракетным топливом). Группа неметаллических минералов намного больше, чем группа металлических минералов и горючих минералов. Неметаллические минералы используются в их естественном виде или после предварительной обработки. Используется в естественном состоянии - минералы и горные породы; промышленные минералы, такие как асбест, слюда, тальк, исландский шпат, алмаз, оптический флюорит, драгоценные и поделочные камни, анартас, корунд; песок, гравий, строительные камни (магматические, метаморфические и осадочные породы); графит, диатомит, магнезит и доломит, используемые в качестве огнеупорных, теплоизоляционных и связующих материалов; зола, цеолит, бентонит и другие природные сорбенты. В обработанном состоянии используются - стекло (кварцевый песок, сланец), керамика, кислотоупорные и теплоизоляционные материалы (глина, кремнистые породы, вермикулит и др.), Вяжущие (известняк, мел, мергель, гипс), минеральные удобрения ( фосфорит), апатит), минералы и горные породы, подходящие для химических продуктов (сера, серные породы, бораты, минеральные соли, барит и т. д.). Термин «руда» относится к типам неметаллических минералов, используемых в процессе промышленной переработки для получения ценных химических элементов, минералов и минеральных агрегатов. К ним относятся асбест, графит, слюда (мусковит, флогопит), апатит, фосфорит, сера, барит, калий и многие другие руды. Неметаллические минералы отличаются от металлических и горючих минералов с точки зрения оценки качества и промышленного применения. При их изучении важно не только определить количество полезных компонентов, но и определить технические и физико-химические свойства, влияющие на технологию обработки и качество конечного промышленного продукта. Поэтому качество неметаллических полезных ископаемых ограничено стандартами, техническими условиями и условиями, которые определяют возможность их использования различных типов и разновидностей сырья в конкретной отрасли. Неметаллические минералы часто являются универсальным сырьем. Например, качество флюорита зависит от его фактического качества в оптике, стекольной, металлургической и химической промышленности; сера - как компонент токсичных химикатов в сельском хозяйстве, химической, резиновой, бумажной и пищевой промышленности; Неолит - может использоваться в сельском хозяйстве, для очистки газов, природных и сточных вод, добычи металлов. Кроме того, многие неметаллы могут быть взаимозаменяемыми в промышленности из-за общих свойств минералов.

Эти обстоятельства затрудняют изучение месторождений неметаллических полезных ископаемых и оценку их промышленной ценности. Помимо определения запасов полезных ископаемых, количества ценных компонентов (для неметаллических руд), горнотехнических условий добычи и переработки необходимо изучение их физико-механических, физико-химических и технологических свойств. Исходя из этого, сырье сертифицировано и для каждого сорта определены конкретные области промышленного использования. Классификация неметаллических полезных ископаемых по промышленному использованию является сложной задачей из-за их разнообразия и многоцелевого использования. Наиболее известными из классификаций являются варианты, предложенные П. М. Татариновым, В. М. Крейтером, Б. Бейтсом, И. Ф. Романовичем, В. М. Борзуновым, Н. П. Ермаковым и В. И. Смирновым. Они предусматривают разделение областей практического использования неметаллического сырья по минералогическим и петрографическим признакам, характеру полезных свойств и условиям переработки. Основным недостатком большинства классификаций является необходимость отнесения одного и того же минерала к разным классификационным группам. В настоящее время неметаллические минералы можно разделить на три группы по ведущим свойствам и основным областям промышленного использования: 1) промышленное сырье: драгоценные, поделочные и технические камни - алмазы, рубины, сапфиры, изумруды, табы (топазы). ), анартас, малахит, агат и др .; пьезооптическое и электротехническое сырье - пьезокварц, исландский полевой шпат, оптический кварц, оптический флюорит, мусковит, флогопит; тепло- и звукоизоляционные, кислото- и щелочно-стойкие, а также огнеупорные материалы и добавки в металлургии - графит, асбест (хризотил и амфибал), тальк, магнезит, флюорит, барит, витерит; природные абсорбенты (сорбенты) - цеолит, бентонит и др .; 2) химическое и агрономическое сырье: минеральные соли - калийные, калиево-магниевые, соли сульфатные, сода природная; сырой фосфор - апатит и фосфорит; серное и борсодержащее сырье; 3) минеральное сырье для промышленности строительных материалов: для производства легких бетонных заполнителей и теплоизоляционных материалов - пенопласта (пемзы), вулканического и известкового туфа, диатомита, трепеля, опоки, перлита, вермикулита; структурные и упаковочные пояса-магматические, осадочные и метаморфические породы; сырье для производства вяжущих - карбонатные породы, гипс и ангидрит; строительный песок и песчано-гравийный материал; керамическое сырье - глина и каолин, далашпат, пегматит; стеклянное сырье; сырье для транспортировки; минеральные пигменты. Минералы в сочетании с промышленным сырьем - минералами и горными породами с особыми физическими свойствами (жаропрочность, тугоплавкость, высокая твердость, пьезоэлектрические и оптические свойства и т. Д.). Их используют в естественном состоянии или после обогащения. Химическая и агрономическая руда подвергается глубокой переработке с целью извлечения ценных химических элементов и соединений. В третью группу входят породы, используемые в промышленности строительных материалов в естественном состоянии, а также после термической или физико-химической обработки. Границы этих разделенных групп не строгие.

Некоторые виды неметаллических минералов многоцелевого назначения (барит, магнезит, гипс, ангидрит, флюорит, кварц, далашпат, нефелин и др.) Могут относиться к разным группам классификации. Казахстан богат доказанными и вероятными ресурсами неметаллических полезных ископаемых. В стране разведано более 2000 месторождений бейкена, в том числе 1200 месторождений строительных материалов.

Минерал - это природный минеральный агрегат, используемый во всех секторах экономики, из которого необходимые металлы или минералы извлекаются естественным путем или после предварительной обработки (дробления, отбора, обогащения).

Руда (руда) - минеральное сырье, достаточное для использования в соответствующей отрасли, количество ценных полезных ископаемых (металлов, их соединений, полезных ископаемых), позволяющее эффективно добывать состояние экономики, техники и технологий.

Минеральное (рудное) тело или месторождение - это ограниченный по всем параметрам набор полезных ископаемых. Он находится в отдельных элементах конструкции или в их комбинациях. Каждое месторождение может содержать одно или несколько рудных тел. Месторождение полезных ископаемых - это совокупность полезных ископаемых, которые недостаточны для добычи в земной коре или еще не полностью изучены. Месторождение полезных ископаемых - это естественно концентрированная часть земной коры в виде геологических тел.

Количество и качество минеральных ресурсов в месторождении может быть формой промышленного производства в современных условиях экономики и технологий. Количество минерала в недрах, измеренное в единицах массы или объема, называется его геологическими запасами.

Лекция 15. Легкие и тяжелые металлы. Описание ресурсов цветных металлов. Месторождения алюминия, титана, бериллия в Казахстане

План лекции:

1. Легкие и тяжелые металлы.

2. Описание ресурсов цветных металлов.

3. Месторождения алюминия, титана, бериллия в Казахстане.

1. Легкие и тяжелые металлы.

Применение. Благодаря легкости, хорошей электропроводности, коррозионной стойкости и механической прочности алюминий используется в авиации, автомобилестроении и судостроении, электротехнике, бытовой технике. В мире более 500 000 изделий из алюминия. Алюминий образует сплавы и химические соединения со всеми металлами (кроме свинца). Геохимия и минералогия. Кларк алюминия 8,05%. Его массовая концентрация в земной коре, по данным А.П. Виноградова, составляет 0,45% в ультраосновных породах, 8,76% в основаниях, 8,85% в среднем, 7,7% в кислотах и ​​10,45% в отложениях.

. Высокий уровень алюминия связан с щелочными породами. Например, содержание глинозема в щелочных нефелиновых породах составляет 22-25%, поэтому эти породы считаются алюминиевыми рудами. Алюминий - один из 250 минералов. Среди них промышленное значение имеют: бемит и диаспора - Airz Hp (85% Airz), гиббсит (гидраргиллит) - Airz 3Hp (65,4%), нефелин - Na [AlSiOJ (34%), алунит - KAl3 [SOt] 2 (ON ) 6 (77%). Наиболее перспективными для производства алюминия являются кианит, силлиманит, андалузит и каолинит. Типы и условия руд. Самая важная руда для производства алюминия - бокситы. Он содержит алюминий, гидроксиды железа, глинистые минералы и оксид кремния. Основные минералы - бемит, диаспора, гиббсит и боксит общий. Они каменистые, рыхлые, оолитовые, гороховидные, брекчийные, яшмовидные.

Минимальное промышленное содержание глинозема в боксите составляет 25%, отношение A10 / Si0 (модуль кремния) превышает 2,6. Вредные примеси, кроме Si02, включают TiO2, S, CO2, V, C, Ca, Si, Ge2 +, органические вещества. При производстве алюминия из бокситов сначала получают глинозем, а затем его восстанавливают до металлического алюминия. Этот процесс требует много энергии. 45 Из других источников алюминия также могут быть использованы нефелиновый сиенит, алунит, некоторые сорта глины, анортозит. Минимальное промышленное содержание глинозема в нефелиновых сиенитах должно составлять 22%, максимальное содержание Ge2O3 - 7,5%. Инвентарь и производство. За рубежом основное сырье для производства алюминия - бокситы - составляет 57 миллиардов тонн. тонн, и 26,2 млрд. тонн. Около 90% запасов сосредоточено в тропических странах. 75% его приходится на Австралию, Гвинею, Бразилию, Суринам, Ямайку, Индию, а также Грецию и Францию. Бокситы производятся в 28 странах мира объемом 74,3 млн тонн. тонн. На Австралию, Ямайку, Гвинею, Суринам, Гайану, Грецию, Францию ​​и США приходится 80% производства. Мировое производство глинозема (без стран СНГ) составляет 23-27 млн. Куб. тонн, алюминия - 10-12 млн. тонн.

Наиболее распространенным сырьем в Казахстане является боксит. Из выявленных 200 месторождений и месторождений учитываются запасы бокситов более 50 месторождений платформенного типа. Наиболее крупные из этих месторождений: Краснооктябрь, Белинское, Тауйнсор, Восточный Аят, Коктал,

Наурыз, Верхний Ашут, Аркалык. Последний уже освоен, и Ашут близится к завершению. Все эти месторождения расположены в Торгайской впадине, образуя Западно-Тургайский, Восточно-Тургайский (Амангельдинский) и Центрально-Тургайский бокситовые районы. Доля балансового фонда по этим направлениям - 82,8; 10,4 и 6,7%. В настоящее время разрабатываются месторождения Западного и Восточного Тургайского (Амангельдинского) районов, добытый боксит будет поставляться на Павлодарский алюминиевый (глиноземный) завод. Амангельдинские бокситы - лучшие в Казахстане по качеству. Однако в Амангельдинском районе возможность восполнения запасов высококачественных бокситов ограничена. Однако поиск бокситов в Западно-Тургайском районе, близком по качеству к Амангельды, является актуальной проблемой, что связано с технологией Павлодарского комбината. Основным запасом можно считать бокситы месторождений Центрального Тургая (Западный Обаган, Приозер, Кушмурун, Наурыз и др.). Их сырьем является агрегат (бокситовая руда с высоким содержанием железа и высоким содержанием титана). Из этой руды можно извлекать железо-титановые и глиноземные продукты, что требует разработки новой технологической схемы безотходной переработки. Первые результаты работы в этом направлении многообещающие.

Исходя из этого, можно считать, что новое предприятие по производству глинозема в Центральном Тургайском районе может иметь собственную сырьевую базу. В остальных районах Талды-Ашысай (2,1% от общих запасов в Мугалжаре) и дробильные Майбалыкский, Конарлинский, Акмолинский и (Центральный Казахстан), Фогелевский (Рабат), Ордабасы, Кутырганский и др. (Южный Казахстан) месторождения бокситов известны. Казахстан также имеет большие запасы небокситовых видов алюминия - высокоглиноземистых сланцев (кианит, андалузит и др.) И каолинитовых глин, а также алунитовых и нефелин-апатитовых руд.

Типы промышленных месторождений Основными типами месторождений алюминия являются: 1) стратифицированные латеритовые месторождения бокситов: Боке (Гвинея), Висловское (Белгородская область, КМА), месторождения Индийской платформы и Бразильского щита; 2) латерально-осадочные месторождения бокситов, такие как линзы и пласты: Уэйн (Австралия), Верхне-Ворыквинское (Украина), Суринам, Гайана, Гайана; 3) осадочные месторождения бокситов в слоистых карбонатных пластах: Северо-Уральская группа месторождений, Ямайка, Франция, Венгрия, Греция; 46 4) слоисто-осадочные месторождения бокситов в терригенных толщах: Северо-Онежская группа (Иксинское и др.), Амангельдинская группа (Аркалык и др.), Группа других месторождений в странах СНГ; 5) нефелиновые породы и месторождения алунита. Рудно-геологическая характеристика месторождений алюминия Аркалыкская бокситовая группа месторождений расположена недалеко от города Аркалык. В эту группу входят пять обособленных месторождений: Аркалыкское, Северное, Верхнее Ашутское, Нижнее Ашутское и Уштобе. Докембрийские, палеозойские, мезозойские и кайнозойские породы участвуют в геологическом строении территории и месторождений. Слоистый фундамент сложен метаморфическими, магматическими и осадочными породами докембрия и палеозоя.

Мезозойско-кайнозойские образования, состоящие из песчано-глинистых трещин, залегают на неровной поверхности интенсивно промытого слоистого основания (рис. 1.5). В нижней части палеогеновой бокситовой промежуточной формации сложены песчано-глинистые образования, поверх которых встречаются породы, суглинки, сушеные и глинистые бокситы. Бокситы смещаются по горизонтали в фации с каолиновой глиной гиббсита. Месторождения бокситов расположены в поясе песчаниковых толщ французского яруса и карбонатных пород фамена. Большинство месторождений бокситов относятся к типу вязких карстовых ям, а некоторые небольшие месторождения относятся к карстовым типам.

Геологические факторы промышленного освоения бокситовых месторождений Амангельдинской группы можно рассмотреть на примере месторождения Верхний Ашут. Рудные тела на месторождении состоят из пластов и линзовидных отложений. Они (всего 23 тела) имеют угол наклона от 0 ° до 40 ° при среднем значении 25 °. В их диапазоне также различаются угол наклона и азимут удлинения рудных тел.

Неясен характер прикрепления рудных тел к соответствующим породам ни на подвешенной, ни на горизонтальной стороне. Мощность рудных тел колеблется от 1 до 20 м, в среднем 5-6 м. Вариабельность мощности варьируется как в пределах рудных тел, так и в пределах их отдельных технологических блоков. Сложность формы и внутреннего строения рудных тел связана с наличием пластов, нерудных месторождений, некондиционных пластов. Тектонических разломов эксплозивного типа практически нет. Характер истончения тел в основном сложный. Основными рудоносными минералами боксита являются гиббсит, гематит и каолинит, а в качестве добавок - галлюазит, кварц, гетит, рутил, гипс, кальцит и другие. Химический состав бокситов следующий (%): А1203 46,42-57,11; SiO2 9,57-14,54; Fef> 3 11,2–14,6. Барий и галлий находятся в боксите как элементы-партнеры. Вредные компоненты руды включают SiO2, Fe2Oa, CaO, S и CO2. По коэффициенту вариации распределение основных компонентов равномерное (F = 10-40%).

Вариабельность распределения основного компонента в масштабе рудного тела значительна (20-50%), а в диапазоне технологических блоков - незначительна (до 20%). Поле имеет вертикальный пояс, что связано с увеличением содержания A1203 и Si02 и уменьшением количества Ge2Oa.

Бокситовые руды подразделяются на следующие марки и типы: 1) 47 гидрохимические (Байера); 2) единство; 3) металлургический; 4) раздражительность. По данным М. Продьяконова, прочность руды 1,5-6; подвешенные боковые породы - 1-1,5; Средняя плотность бокситовых руд по их видам составляет (т / м3): каменная руда - 2,5; сушеные - 1,8; глины - 1,8. Средняя влажность руды -15%.

Контрольные вопросы

1. Легкие и тяжелые металлы.

2. Описание ресурсов цветных металлов.

3. Месторождения алюминия, титана, бериллия в Казахстане.

4. Al, Mg - основные промышленные минералы?

5. Вредные компоненты Al, Mg руд?

6. Классификация запасов Al, Mg месторождений?

7. Каковы основные районы распространения месторождений Al, Mg в Казахстане и СНГ?

8. Геологическая характеристика этих руд?

Лекция 17. Цветные металлы. Цинк, свинцовые адреса

Лекция 18. Цветные металлы. Месторождения сурьмы и ртути

План лекции:

1. Цветные металлы. Цинк, свинцовые адреса.

2. Цветные металлы. Месторождения сурьмы и ртути

1. Цветные металлы. Цинк, свинцовые адреса.

Применение. Благодаря своей химической стойкости, пластичности, мягкости, весу, плотности и низкой температуре плавления свинец используется в батареях (40% расплавленного свинца), упаковке, кабеле, баббите, сплавах для печати и радиационной защите. Благодаря своим антикоррозионным свойствам цинк используется в покрытии различных продуктов (40%), при производстве меди, бронзы, мельхиора и цинковых отбеливающих красок. Геохимия и минералогия. Свинец кларк 0,0016%, цинк - 0,01%. Их содержание в различных породах следующее (%): свинец в ультраосновных - 0,00001, основных - 0,0008, средних - 0,0015, кислых - 0,002; цинк в ультраосновном - 0,003, основном - 0,013, среднем - 0,0072, кислотном - 0,006. Таким образом, кларка цинка примерно в 5 раз больше, чем кларка свинца. Максимальное количество цинка, связанного с рядом основных пород, уменьшается от основных к кислым породам, а количество свинца увеличивается. Основными минералами свинца являются галенит PbS (86,6% Pb), гемсонит P6 / eS6eSu (40,2%), булганит Pb5SbtSn (55,4%), бурнонит CuPbSbS3 (42,6%).

Основными минералами цинка являются сфалерит и вюрцит ZnS (67% Zri), смитсонит ZnCOs (52%), каламин Znt [Si2O7] (0H) 2H20 (53,7%). Но основную роль в руде играют галенит и сфалерит. Типы и условия руд. По промышленным месторождениям подразделяются следующие виды руд: свинцовые, цинковые, свинцово-цинковые и полиметаллические (содержащие медь, кадмий, германий, индий, галлий, кобальт, никель, висмут, олово, мышьяк, селен, сурьму и др.) . Основные промышленные виды - свинцово-цинковые и полиметаллические руды. Минимальное количество свинца в свинцово-цинковой руде должно составлять 1%, цинка - 2%. В агрегатных полиметаллических рудах их содержание еще ниже. Его минимальное содержание в отдельных месторождениях свинца составляет 3%, а цинка в руде цинковых месторождений - 5%. Инвентарь и производство.

Общие запасы свинца (без учета стран СНГ) - 177 млн. Руб. тонн, цинка - 319 млн. тонн, а выявленные запасы - 112 и 270 млн. кубометров. тонн. Разведанные свинец (80%) и цинк (75%) сосредоточены в США, Австралии и Канаде. Значительные запасы этих металлов есть в Мексике, ЮАР, Иране, Испании и Перу. Годовая добыча свинца составляет 2,6 млн тонн. тонн, цинка - 5 млн. тонн. Они производятся в небольших количествах в США, Австралии, Канаде, Южной Африке, Перу, Мексике и Швеции. Запасы свинца и цинка в 39 странах СНГ сосредоточены в Казахстане, на Урале, в Азии, Сибири, на Дальнем Востоке и на Кавказе. Масштаб запасов: очень большие (запасы> 2 млн т), большие (0,6-2), средние (0,2-0,6).

2. Цветные металлы. Месторождения сурьмы и ртути

Применение. Тушь в основном используется для производства высокотвердых и стойких к окислению сплавов (более 50%) (в свинцовых батареях сурьмы), оболочки кабеля, типографских и вращающихся (подшипниковых) сплавов. Составы для туши используются в лакокрасочной, стекольной, текстильной и резиновой промышленности. Ртуть зависит от ее жидкого состояния и способности растворять металл, излучать ультрафиолетовые лучи в парообразном состоянии, проводить электричество только в одном направлении, образовывать соединения, которые приводят к самопроизвольному взрыву и т. Д. Используется в различных областях в зависимости от свойств. Применяется в электротехнической и радиотехнической промышленности, энергетике (как теплоотвод), химической и фармацевтической промышленности, сельском хозяйстве. Геохимия и минералогия. Кларк туши - 0,00005%, а ртуть - 0,000003%. Коэффициенты их концентрации очень высоки - 1 000 000. Для базальтоидов характерно высокое содержание металлов. Тушь производит 75 минералов, но промышленное значение имеет только сурьма (71,4% Sb). Существует 20 минералов ртути, из которых киноварь HgS (86,2% Hg) является только промышленным. Типы и условия руд. Сурьма и ртуть получают из монометаллических руд, агрегатов ртутно-сурьмянистых и ртутно-золото-сурьмяных руд, а также сопутствующих полиметаллических, оловянных и вольфрамовых руд. На отдельных месторождениях сурьмы ее минимальное промышленное содержание составляет 1,2-2%, а в общей руде - 0,5%. Содержание ртути в средних и мелких монометаллических месторождениях должно составлять 1,5-2%, а в крупных - 0,1%. Инвентарь и производство. Общие запасы сурьмы - 2,1 млн. Шт. тонн. Наибольшие концентрации сурьмы сосредоточены в Боливии (340 тыс. Тонн), ЮАР (300 тыс. Тонн), Мексике (200 тыс. Тонн), Турции, Таиланде, США (по 100-110 тыс. Тонн). Тушь в основном производится в ЮАР, Боливии, Канаде, Турции и Марокко, объемом до 30 тысяч тонн. Китай занимает первое место в мире по запасам и добыче.

Основные месторождения ртути находятся в Испании (запасы 90 тысяч тонн), Италии (12 тысяч тонн), Турции, Мексике, США и Канаде. Основное производство ртути составляет 3,7 тыс. Тонн в год в Испании (40%), Италии, Мексике, Канаде, США, Турции и Алжире. Страны СНГ обладают богатыми минеральными ресурсами сурьмы и ртути. Основные неметаллические месторождения расположены в Средней Азии, Казахстане, Сибири, Дальнем Востоке, а ртути - на Кавказе, в Закавказье, Карпатах и ​​на Украине. Масштабы запасов очень большие (Sb> 43 100 тыс. Тонн, Hg> 25 тыс. Тонн), крупные (30-100 и 10-25), средние (10-30 и 3-10).

Гидротермальные (стратиформные) месторождения расположены в странах СНГ, в Средней Азии (сурьма - Кадамжай, Джикикрут, Терек; ртуть - Хайдаркен Чаувай), на Кавказе (Сахалин ртуть), Украине (Никитовка, Донбасс). Месторождения сурьмы известны за рубежом - Китай (Синьхуанпан), Болгария (Рыбново), Италия (Перетта), Мексика (Сан-Хосе), ртутные месторождения - Испания (Альмаден).

Контрольные вопросы:

1. Кларки Hg, Sb?

2. Промышленные минералы Hg, Sb?

3. Использование Hg, Sb?

4. Генетические типы промышленных отложений Hg, Sb?

5. Морфологические типы рудных тел?

6. Основные промышленные минералы Hg, Sb?

7. Вредные компоненты руд Hg, Sb?

8. Классификация запасов месторождений Hg, Sb?

9. Каковы основные районы распространения месторождений Hg, Sb в Казахстане и СНГ?

10. Геологическая характеристика этих руд?

Лекция 19. Драгоценные металлы. Золотые и серебряные месторождения

Лекция 20. Драгоценные металлы. Металлические месторождения платины и ее группы

План лекции:

1. Драгоценные металлы. Золотые и серебряные месторождения

2. Драгоценные металлы. Металлические месторождения платины и ее группы

1. Драгоценные металлы. Золотые и серебряные месторождения

Применение золота. Основная часть произведенного золота хранится в государственных резервах в виде слитков и монет, которые образуют так называемые «золотые резервы». Он предоставляет их в качестве валюты для международных расчетов и расчетов. Например, основные золотовалютные резервы достигают 40 тысяч тонн. Остальное добытое золото используется в производстве ювелирных изделий (50%), электроники в химической промышленности, в производстве фосфорных продуктов (35%), медицины (10%). В последние годы золото широко используется в новых технологиях в качестве связующего вещества при производстве термопар, в волокнах хронометров и гальванометров, в покрытиях космических аппаратов (для отражения тепла и света).

Геохимия и минералогия. Хотя кларк золота очень низкий (4,3 • 10-7%), этот металл обычен в природе. Его высокая концентрация характерна для гранита и диабаза. Золото находится в водах Мирового океана, и, хотя его содержание очень низкое, его промышленное развитие хорошо известно. Коэффициент концентрации золота очень высокий - около 2000. В природе существует 15 известных минералов, содержащих золото. Основная промышленная ценность - золото сомтума и его теллуриды. Золото Somtuma содержит примеси серебра, меди, железа, висмута, свинца и сурьмы. Качество золота оценивается по его пробе (проба - количество золота на 1000 единиц массы). Качественные образцы натурального золота превышают 900, а некачественные - до 700. Образцы 375, 500, 583 (585), 750, 958 приняты в качестве эталонов для золотых изделий в странах СНГ. Типы и условия руд. Встречается в золотом ряду кварца или сульфидных минералов - пирита, арсенопирита, халькопирита, рыхлой руды, галенита, сфалерита в виде рассеянных и в виде зернистых или неправильных образований.

В связи с этим золото-кварцевые и золотосульфидные руды добываются из корневых месторождений. При рассеянии золото наблюдается в виде сомтумы и характеризуется относительно высокой пробой. Руда считается условной, когда количество золота в корневых отложениях превышает 3 г / т, а в разбросе - 0,1 г / м3 (добывается земснарядом). Выделяют дисперсные по размеру (до 10 мкм), мелкие (до 0,1 мм), средние (до 1 мм), крупные (до 5 мм) и сомтумы (от 5 мм или 10 г) зерна золота. 48 Согласно В. И. Соболевскому, за всю историю человечества было найдено всего 25-30 крупных сомтумов массой более 10 кг. Вес индивидуальных мешков от 36,2 кг («Большой треугольник», СНГ) до 285 кг («Холтерман борд», Австралия). Инвентарь и производство. Доказанные запасы золота высшей категории за рубежом составляют 31 тысячу тонн. Около 75% из них находится в Южной Африке. Общий золотой запас составляет 60 тысяч тонн. Запасы золота, разведанного в очень крупных корневых месторождениях, оцениваются в 100 тонн, а в месторождениях - в 50 тонн. На крупных месторождениях - 50-100 и 25-50 тонн соответственно, на средних - 10-50 и 1-25 тонн, на мелких корневых отложениях - до 10 тонн, в разрозненных - до 1 тонны.

Уникальное по запасам месторождение Витватерсранд (ЮАР) оценивается в 32,5 тысячи тонн золота. Производство золота сосредоточено примерно в 50 странах мира, его объем растет с каждым годом, в 1985 году он достиг 1140 тонн. 60% этого объема приходится на Южную Африку; 7,5% - Канада; 6,9% - США; 5,5% - Бразилия; 5% - на долю Австралии. Крупнейшими производителями золота являются Филиппины, Зимбабве, Гана, Колумбия и Мексика (10-20 тонн в год). В странах СНГ золото добывают в Республике Саха, Забайкалье, Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Уральске. Цена на золото на мировом рынке колеблется от 8-25 долларов за г или 250-750 долларов за унцию (31,1035 г). Казахстан входит в первую десятку стран мира по доказанным запасам золота и в десятку лидеров по добыче. Его балансовые запасы подсчитаны по 196 месторождениям (126 - корневые, 47 - общие, 23 - разрозненные). Доля общих золотовалютных резервов составляет 35,1%, депозитов - 0,5%. Зарегистрированные запасы собственных месторождений золота составляют 65%, из которых более 40% сосредоточено на пяти месторождениях - Васильков, Бакырчик, Жолымбет, Бестобе и Акбакай. Около 30% зарегистрированных полей находятся в разработке.

Золото добывается как на независимых золотых месторождениях (61%), так и на комплексных месторождениях (39%). Использование серебра. Около 10% серебра используется для производства денег и медалей, 20% для серебра и серебряных слитков и 70% для электротехники, электроники, ракет и самолетов, химических инструментов и оборудования, фотографии и пленки, фарфора и используется в производстве керамика, медицина. Геохимия и минералогия. Среднее количество серебра в земной коре 7 • 10-6%. Высокие концентрации этого металла характерны для постмагматических переломов. Здесь серебро встречается вместе с золотом, медью, свинцом и цинком.

Коэффициент концентрации серебра около 1000. Известно около 60 минералов, содержащих серебро. Основными из них являются сомтума серебро Ag (содержит примеси золота, меди, висмута, сурьмы, ртути), аргентит AgS, пираргирит Ag3SbS3 и прустит Ag: iAsS3. Типы и условия руд. Серебро в основном добывается в качестве добавки (попутного) при переработке свинцово-цинковых и медных полиметаллических руд, содержание которых не должно быть менее 10 г / т. Минимальное количество серебра в золотых и серебряных рудах составляет 100 г / т, а в независимых месторождениях серебра - 400 г / т. Инвентарь и производство. Доказанные запасы серебра за рубежом составляют около 360 тысяч тонн, а общие запасы - 500 тысяч тонн. Основные запасы сосредоточены на месторождениях США, Мексики, Канады, Перу и Австралии. Около 90% запасов металла приходится на общую руду. Разведанные запасы серебра на крупных месторождениях превышают 1 тысячу тонн, на 49 средних - от 100 до 1 тысячи тонн, в малых месторождениях - до 100 тонн. Годовое производство серебра (без учета СНГ) составляет 7 400 тонн, которое производится в 45 странах мира. Около 70% его добывается из руд цветных металлов, 10-15% - из месторождений золота и серебра, а остальное - из самостоятельных месторождений серебра.

Мировая цена на серебро колеблется в пределах 0,2-0,5 $ / г. Казахстан занимает первое место среди стран СНГ и Азии по производству серебра. Количество произведенного серебра: в 1990 году - 700 тонн, в 1994 году - 550 тонн. Он образуется как побочный продукт при совместной переработке медных, колчеданных, полиметаллических, свинцово-цинковых и золото-серебряных руд серебряных месторождений.

Основные месторождения серебра в Казахстане сосредоточены,%: Колчеданно-медные месторождения Рудного Алтая (Малеев, Орлов, Тишинск и др.) - 39,5, свинцово-цинковые месторождения Центрального и Южного Казахстана (Жайрем, Мыргалымсай и др.) - 28,5; Медная руда Жезказганского района (Жезказган, Жаман Айбат и др.) - 23,9; Медно-порфировые месторождения Центрального Казахстана (Актогай, Бозшаколь и др.) - 5,6; Месторождения золота и серебра Центрального и Южного Казахстана (Таскора, Аркарлы и др.) - 2.5. В последние годы на Соколовском рудном поле в Тургайском районе открыто самостоятельное малое месторождение серебра им. Павлова. В перспективе основным направлением промышленности Казахстана является комплексная переработка концентратов данного типа месторождений и добыча серебра. Типы промышленных месторождений Золото встречается во всех магматогенных типах (кроме пегматита), а также в метаморфических и экзогенных месторождениях.

Важнейшее промышленное значение имеют гидротермальные (запасы 20%, добыча 23%), прядильные (7,5 и 6,5%) и метаморфические (58 и 59%) месторождения. Гидротермальные плутоногенные золото-кварц-сульфидные месторождения расположены в виде линий в палеозойских гранитоидах и осадочных породах. Руды содержат кварц, карбонаты, барит, пирит, халькопирит, сфалерит и сульфиды. Эти типы месторождений расположены в странах СНГ: Березевское (Уральск), Степняк (Казахстан), Берикуль и Саралинское (Западная Сибирь), Дарасун (Забайкалье), а также за рубежом - Калгурлы (Австралия), Mother Line и Gress Valley (США). а также в Канаде. Сюда входят месторождения в Гане и Кении.

Метаморфические месторождения состоят из золоторудного конгломерата. Единственное месторождение в этой группе - Витватерсранд (ЮАР). Такие месторождения есть в Австралии, Канаде (река Блэнд), Бразилии. Золотые месторождения играют значительную роль в производстве золота. Основная ценность - аллювиальные спреи, морские спреи развиты меньше. На территории СНГ промышленные распылители расположены в бассейнах рек Лена, Колыма, Алдан, Бодайбо, Енисей.

2. Драгоценные металлы. Металлические месторождения платины и ее группы

Металлы платиновой группы Общие сведения Применение. Помимо платины, в эту группу входят палладий, родий, осмий, рутений, иридий. Металлы платиновой группы в различных отраслях промышленности благодаря высокой огнестойкости, хорошей электропроводности, химической стойкости и другим ценным свойствам: около 50% - как катализатор при производстве серной и азотной кислот, высококачественного бензина, других продуктов; 25% - в электротехнике, автомобилестроении и медицине; 15% - на производство химического оборудования и антикоррозийных покрытий; 10% используется в виде украшений.

Геохимия и минералогия. Среднее содержание металлов платиновой группы в земной коре:%: платина и рутений 5 • 10-7; палладий 1 • 10-6; иридий и родий 1 ■ 10-7; осмий 5 • 10-6. Их относительно высокие концентрации характерны для основных и ультраосновных магматических пород. В постмасмических образованиях платиноиды связаны с базальтовыми породами. Максимальный коэффициент концентрации: высокий для платины, иридия и радия - 1000; в среднем по рутению - 200; с низким содержанием палладия и осмия - 50-100.

Известно, что более 90 минералов содержат платиноиды. Наиболее распространены из них твердые растворы сомтума платины и платиноидов (природных сплавов) - ферроплатина, палладия платины, иридия платины, осмия иридия. Есть также сульфиды, арсениды и сульфоарсениды платиноидов. Типы и условия руд.

Платиновые породы - это ультраосновные породы, хромитовые, титано-магнетитовые и медно-никелевые руды, а также месторождения. Минимальное содержание платиноидов в корневых отложениях составляет 2-5 г / т, в общей руде (например, медно-никелевой) - 0,4 г / т, в отложениях - 0,5 г на 1 м3 песка. Наиболее крупными являются месторождения с запасами более 50 тонн, крупные месторождения - 5-50 тонн, средние - 0,5-5 тонн, мелкие месторождения - до 0,5 тонн, мелкие месторождения - до 0,5 тонн. Производство платиновых металлов за рубежом составляет около 100 тонн в год, в том числе около 70 тонн платины.

Платина в основном добывается из автономных платиновых руд (ЮАР), медно-никелевых руд (Канада), месторождений (Колумбия, США, Эфиопия).

Контрольные вопросы:

1. Кларки Au, Ag, Pt?

2. Au, Ag, Pt, промышленные минералы?

3. Использование Au, Ag, Pt?

4. Генетические типы промышленных месторождений Au, Ag, Pt?

5. Морфологические типы рудных тел?

6. Основные промышленные минералы Au, Ag, Pt?

7. Вредные компоненты руд Au, Ag, Pt?

8. Классификация запасов месторождений Au, Ag, Pt?

9. Каковы основные районы распространения месторождений Au, Ag, Pt в Казахстане и СНГ? 10. Геологические характеристики этих руд.

Лекция 21 Месторождения редкоземельных металлов

Лекция 22 Поля радиоактивных металлов. Запасы и производство урана

План лекции:

1. Месторождения редкоземельных металлов

2. Залежи радиоактивных металлов. Запасы и производство урана

1 Месторождения редкоземельных металлов

Редкие элементы Общие сведения Применение. Редкие элементы (TR): лантан La, церий Se, празеодим Pg, неодим Nd, прометий Pt, самаритянский Sm, европейский Hey, гадолиний Gd, тербий T, диспрозий Dy, голмий №, эрбий Eg, тулий Tt, иттрий I, лютеин иттрий. принадлежит У. Редкие металлы используются в металлургии в качестве легирующих и модифицирующих добавок, повышающих механические свойства, жаропрочность и огнестойкость сплавов черных и цветных металлов. Они используются в качестве катализатора при крекинге нефти, цветных телевизионных трубках, люминесцентных, мощных магнитных сплавах, в производстве лазеров и лазеров, в ядерных реакторах в качестве управляющего стержня (Gd, Sm, Hey), как источник радиоактивных радиация. Геохимия и минералогия. Среднее общее содержание всех групп редкоземельных элементов в земной коре составляет около 0,01%, а размер отдельных элементов колеблется от 2 • 10 5 (тулий) до 4,6 • 10 3 (церий). Их высокое содержание характерно для щелочных и ультращелочных пород. Коэффициент концентрации иттрия составляет 100-150, а других элементов - 50.

Редкие минералы состоят из около 200 минералов, в том числе имеющих промышленное значение: монацит (Ce, Th) P04 (до 70% TR203), ксенотип UR04 (до 60%), бастнезит Ce (C03) F (65-75%). ), паризит (Ce, La) 2Ca (C03) 3F2 (46-60%), лопарит СNa, Ce, Ca) (Ti, Nb, Ta) 03 (31-35%), фергусонит Y (TW> 04)) (30-45%).

Инвентарь и производство. Мировые запасы редкоземельных элементов (без учета СНГ) оцениваются в 45 млн. Кубометров. тонн. Запасы крупных месторождений (TR203) превышают 500 тысяч тонн, средних - 100-500 тысяч тонн, малых - до 100 тысяч тонн. Содержание TR203 в сланцевой руде составляет 1-2%, в сланце - до 0,3%. Объем производства редкоземельных элементов за рубежом (60% TR203) составляет 50 тысяч тонн, из которых около 60% производится в США. Редкие руды получают из собственных руд (бастнезит и монзанит), а также из тантал-ниобиевых и урановых руд. Редкие источники в Казахстане в основном связаны с месторождениями ванадия, фосфора, урана и титано-циркония. В этих месторождениях редкоземельные элементы находятся в виде сопутствующих компонентов, концентрация которых близка к промышленному значению. Кроме того, имеется около 10 месторождений и залежей, что позволяет рассматривать их как ведущую составляющую из-за явной концентрации редких земель: Акбулак, Талайрык, Северный Кутюхин, Кундибай, Надеждин, Молодежное (Северный Казахстан), Аккенс (Центральный Казахстан). , Жумши (Южный Казахстан), Приозерное (Западный Казахстан).

Крупнейшее месторождение редкоземельных объектов - Верхне-Эспенское месторождение редких металлов (ниобий-циркониевых редкоземельных элементов) в Восточном Казахстане. Среди молибден-вольфрамовых месторождений (Центральный Казахстан) - Верхний Кайракты, Жанет, Южный Жаур и др. характеризуется относительно высоким содержанием редкоземельных элементов. 54 Крупнейшими источниками редкоземельных элементов являются месторождения ванадия - Бала-Сауыскандык, Корамсак, Жабаглы; месторождения фосфоритов - Аксай, Шолактау, Коксу, Кокжол, Жанатас, Верхний Ран и др. (Каратау); органогенный фосфат-уран - Меловое, Тайбагар, Томак, Тасмурин (Мангистау); пласто-инфильтрационные уран-селеновые месторождения - Инкай, Мынкудук, Канжуган и др. (Бассейны Шу-Сарысу и Сырдарья); месторождения фосфористого урана - Заозерное, Тастыколь и др .; ураново-угольные месторождения - Калжат, Нижнее Илийское (Илийская впадина); угольные месторождения - бассейны Юбилейное (Каражыра), Алаколь, Ленгер, Шубарколь, Майкубен и Жыланшык; титано-циркониевые месторождения - Обуховское, Заячье, Решаущая, Акеспе и др. Также практический интерес представляет редкая земная кора Северо-Казахстанской, Тургайской, Улытауской (Кундибайское месторождение и др.) Площадей.

. Потенциальным источником редкоземельного сырья являются карбонатиты, связанные с щелочно-мафелевыми интрузиями Кокшетауского региона. Подобные интрузии также развиты в Мугалжаре, Южном и Центральном Казахстане. В них высокое содержание редкоземельных элементов. Представляет интерес минерализация щелочно-гранитных массивов Жарма-Сауырского пояса редкоземельными элементами.

2. Залежи радиоактивных металлов. Запасы и производство урана

Применение. Уран - основное сырье для производства атомной энергии. Он также используется в аналитической химии, фотографии и стекольной промышленности. Геохимия и минералогия. Среднее содержание урана в земной коре 2,5 • 10-4%. Его содержание увеличивается от ультраосновных пород к основным и кислым.

Коэффициент концентрации урана составляет около 400, при среднем содержании 0,1% в добытой руде. Он содержит около 100 минералов, содержащих уран. Среди них уранинит (настурций, урановая смола) UO2 (92% U) и его аморфный вариант - урановая руда (60% U). Все урановые полезные ископаемые радиоактивны, поэтому это свойство используется при разведке, добыче и переработке.

Минералы урана легко растворяются в разбавленных кислотах и ​​щелочах. На этом свойстве урана основано подземное выщелачивание и гидрометаллургическая переработка руды. Типы и условия руд. Основное промышленное место - оксидные руды, иногда ванадаты урана (карнотит, туямунит), фосфаты (торбернит, оттенит) и арсенаты (зенерит). Минимальная сумма UsO в малых депозитах составляет 0,1%, а в крупных - до 0,05%.

Инвентарь и производство. Запасы урана рассчитываются по разным уровням стоимости готовой продукции. За рубежом стоимость разведанных запасов урановой руды составляет 1,9 млн тонн, при стоимости 80 долларов / кг (0,1-0,2% UsO &), а стоимость 130 долларов / кг (0,08-0,1% U3Os). - 2,5 миллион. тонн. Общие запасы урана оцениваются в 5 млн. Кубометров. тонн. Его основные ресурсы сосредоточены в США, Австралии, Канаде, Южной Африке, Намибии, Нигерии, Франции, Испании и Португалии. За рубежом спрос на 308 составляет 85-100 тыс. Тонн, а производство - около 42 тыс. Тонн. Около 200 тысяч тонн его хранится на складах стран-производителей, основные из которых - США, Канада и ЮАР. Стоимость 1 кг сырья С, 08 около 40 долларов. Запасы U3Oa на крупных месторождениях превышают 10 тыс. Тонн, на средних - 1-10 тыс. Тонн, на мелких - до 1 тыс. Тонн.

Минерально-сырьевая база Казахстана составляет около 25% мировых запасов урана. Общие ресурсы урана в Казахстане составляют 1,5 миллиона тонн. тонн. Среди них объем разведанных запасов составляет 470 тыс. Тонн, что делает страну одной из первых в мире по этому показателю (Даукеев, 2000). Основа урановой базы - экзогенные отложения, в том числе пластовый водород. Шу-Сарысуская и Сырдарьинская урановые провинции на юге Казахстана, особенно первая, являются крупнейшими. Имеется более 20 месторождений урана, крупнейшие из которых - Инкай, Буденнов, Мынкудук, Уанас, Торткудук, Моинкум, Канжуган и др. Первые три поля уникальны.

Крупнейшие месторождения Сырдарьинской области - Харасан, крупнейшие - Северный и Южный Карамурун, Иирколь, Заречное (Рисунок 1.11). Рисунок 1.11. Карта-схема Шу-Сарысуйской урановой провинции (Волковгеология, 2002). Крупные органогенно-фосфатные месторождения урана (Меловое, Томан, Тайбагар, Тасмурин) расположены на Мангистауском полуострове (Мангистауско-Каспийская урановорудная провинция). Эндогенные месторождения в основном расположены в Северо-Казахстанской урановорудной провинции: крупнейшие Косаша, крупнейшие Грачевское, Заозерное, Маныбай и др .; В Шу-Или-Бетпакдалинском велаяте - Бота Бурым, Кызылсай, Жидели и др. (освоены практически все). В последние годы доля эндогенных отложений, когда-то считавшихся наиболее важными, значительно снизилась. Это связано с разработкой залежей водорода пластовых пластов (около 75% фактических запасов и ресурсов категории Р1), добыча которых возможна при наиболее интенсивном и эффективном подземном выщелачивании.

В настоящее время пласты являются основным источником добычи урана в Казахстане. Наряду с ураном подземным выщелачиванием из этих месторождений извлекаются рений, ванадий, селен, редкоземельные элементы и др. предметы вычитаются. Полезными компонентами органогенно-фосфорно-урановых руд являются скандий, редкоземельные и фосфорные, а уран-угольных - молибден, рений, кобальт, серебро, германий, селен. 52 Типы промышленных полей.

Уран содержится во многих генетических типах месторождений. Основную роль играют гидротермальные плутоногенные, гидротермальные вулканические, альбитовые, метаморфические, инфильтрационные трубки и осадочные отложения.

Контрольные вопросы:

1. Кларкс из У, Чё?

2. У, чё промышленные полезные ископаемые?

3. Применение U, Th?

4. Генетические типы промышленных месторождений U, Th?

5. Морфологические типы рудных тел?

6. У, че основные промышленные полезные ископаемые?

7. Вредные компоненты U, Th руд?

8. Классификация запасов месторождений U, Th?

9. Каковы основные ареалы распространения U, Th месторождений в Казахстане и СНГ?

10. Геологическая характеристика этих руд?

Лекция 23 Неметаллические полезные ископаемые Баритовые месторождения. Фосфорсодержащее сырье.

Лекция 24 Неметаллические минералы

План лекции:

1. Неметаллическое минеральное сырье Баритовые месторождения. Фосфорсодержащее сырье.

2. Неметаллические полезные ископаемые

1. Неметаллическое минеральное сырье Баритовые месторождения. Фосфорсодержащее сырье.

Основным сырьем для получения фосфата являются апатит и фосфорит, химическая формула которых - Ca5 [ROl] 3 (F, SI, OH). В минерал апатит добавляют стронций, барий, магний, редкоземельные элементы и др. включены. Апатит является обычным минералом в природе, но его основная промышленная ценность заключается в его концентрации в щелочных и ультращелочных породах и связанных с ними постмагматических образованиях.

Фосфорит - осадочная порода (глина, карбонат, смешанная), состав которой в основном близок к фторапатиту. Фосфорит богат такими элементами, как уран, редкоземельные элементы, стронций. Также он содержит ванадий, титан, цирконий, золото и др. включены. Основная часть фосфатного сырья идет на производство фосфорных и сложных удобрений. Самые распространенные из этих удобрений - простой и двойной суперфосфат. Их получают путем химической обработки, т. Е. Химически превращают в нерастворимые соединения фосфора, которые хорошо растворимы и хорошо усваиваются растениями. Суперфосфат, приготовленный из апатитового концентрата, содержит около 20% растворимого Pg05. Качество суперфосфата из фосфорита ухудшается. Фосфоритовую муку получают путем механической обработки (измельчения) фосфорита. Его часто используют для удобрения сильнокислых пепловых почв.

Фосфатное сырье также используется в химической промышленности для производства фосфора, фосфорной кислоты и ее солей, синтетических моющих средств, феррофосфора в черной металлургии и медицине. Среди промышленных месторождений можно выделить самостоятельные апатитовые и комплексные (апатит-магнетитовый, апатит-кальцитовый, апатит-титано-магнетитовый) типы. Апатит-нефелиновая руда хорошо обогащается методом флотации с получением высококачественного апатитового концентрата (39,4% P205).

По минеральному составу и структурным особенностям фосфорит подразделяется на следующие природные литологические типы: микрозернистый, зернистый (камень), выпуклый и конгломерат, ракушечный, полый и каменный. По количеству фосфора существуют самостоятельные фосфоритовые и фосфатные пески, мергель, известняк.

Качество фосфорита определяется количеством Pp и наличием вредных примесей (MgO, Ge2O3, C02, A1203 и др.). Фосфатное сырье добывается как подземным, так и открытым способом. Р20 при добыче апатитовой руды подземным способом. не менее 8%, а в случае карьера - не менее 6%.

Отработка апатитовых месторождений открытым способом осуществляется при коэффициенте выработки не более 20, а минимальная мощность пласта составляет 10 м. В фосфоритовых месторождениях коэффициент вскрыши должен составлять 25 м, минимальная толщина слоя сланцевого фосфорита - 1 м, слоя сланцевого фосфорита - 0,5-1 м, слоя оболочечного фосфорита - 0,3 м. По масштабам запасов месторождения: большие - запасы фосфоритного сырья> 200 млн. Куб. тонн, в среднем - 50-200 млн. тонны,

Расчетные ресурсы апатитовой руды - 147 млн. Кубометров. тонн фосфорного ангидрида. На западе и юге Казахстана (Мангистау, Аральское море, Тургай) наряду с листопадными фосфоритами широко развит гранулированный фосфорит. Несмотря на то, что они пока незначительны в прогнозных ресурсах фосфоритовой руды, они представляют интерес из-за простоты технологии добычи и переработки. 61 Фосфатно-глауконитовый песок имеет определенную долю фосфатного сырья (Иртыш в Западном Казахстане и Павлодар). Их запасы и предполагаемые ресурсы исчисляются сотнями миллионов. тонн. Фосфорит-глауконитовая руда - высококачественное сырье для производства сложных минеральных удобрений.

2. Неметаллические полезные ископаемые

Основной промышленный тип месторождений апатита - магматический, связанный с интрузиями щелочных нефелиновых сиенитов. Промышленные месторождения этого типа известны на Бронзовом полуострове (месторождения в массиве Хибин - Кукисвумчорр, Юкспор, Апатитовый цирк, плато Расвумчорр, Коашва), а также в Гренландии, ЮАР, Бразилии и Канаде.

Основной объем серы-сырца (70-90%) используется для производства серной кислоты, которая используется для производства фосфора, азотных и калийных удобрений, различных химикатов, переработки нефтепродуктов, красок и пигментов, синтетических волокон, взрывчатых веществ, моющих средств. , пластмассы. Кроме того, сера и ее соединения используются в целлюлозно-бумажной, фармацевтической, пищевой и текстильной промышленности, сельском хозяйстве (в качестве удобрений и пестицидов). Сомтумские месторождения серы по запасам делятся на следующие масштабы: большие - запасы> 10 млн. тонн, в среднем - 1-10 млн. тонн, мелкие - 25%, средние (10-25%) и редкие (5-10%). По составу серных пород серная руда сомтума делится на известняк, глину, мергель, песчаник и гипс.

Типы их: ленточные, игольчатые, линейные, ячеистые и дисперсионные. К вредным добавкам относятся гипс, битум, мышьяк, селен. Технические требования к серному элементу определены государственными стандартами. Месторождения серы Сомтума разрабатываются карьерами или подземным выщелачиванием. Минимальная рабочая толщина слоя серной руды 0,5-1 м, коэффициент вскрыши 20-40 м. При подземном выщелачивании в скважины закачивают очень горячую воду, которая растворяет серу на месторождении. Этот метод применяется в определенных горно-геологических условиях (водопроницаемость серных пород, а также огнестойкость пород ниже и выше них, содержание серы более 10%). Удаление серы этим методом не менее 40%. Мировое производство серы составляет 54 млн. Куб. тонн.

22,8% от общего объема производства серы за рубежом (около 39 млн т) приходится на месторождения серы сомтума (США, Мексика, Иран), 11% - пирита (Испания, Япония, Италия, ЮАР), 44,4% - газы и нефть. (Канада, США, Франция), 15,6% - металлургические газы (Канада, США, Австралия, Япония, Финляндия). Стоимость технической серы составляет порядка 100-140 $ / т. В Казахстане есть два небольших и недостаточно изученных месторождения серы:

Подгорненское в восточной части Каспийского бассейна и Большой Бурылтау в Каратау. Расчетный (авторский) ресурс Подгорненского месторождения на стадии разведки составляет 5 млн. Кубометров. тонн. Месторождение пригодно для подземного выщелачивания. Широко развиты соляные купола, в которых найдено множество непромышленных месторождений серы.

Контрольные вопросы

1. Кларкс П., С?

2. Промышленные минералы P, S?

3. Применение P, S?

4. Генетические типы промышленных отложений П, С?

5. Морфологические типы рудных тел?

6. Основные промышленные полезные ископаемые P, S?

7. Вредные компоненты меловых руд P, S?

8. Классификация запасов месторождений П, С?

Лекция 25. Неметаллические минералы. Карбонатное сырье

Лекция 26. Неметаллические минералы. Солевые отложения

План лекции:

1. Неметаллические минералы. Карбонатное сырье

2. Неметаллические полезные ископаемые. Солевые отложения

1. Неметаллические минералы. Карбонатное сырье

Карбонатитовые месторождения - особый тип позднемагматических образований. Большинство исследователей делят их на отдельные группы. Однако их пространственный и генетический контакт со сложными интрузиями ультраосадочных пород, распределение полезных минеральных масс на завершающих стадиях развития этих интрузий - эти месторождения можно классифицировать как описанные. Карбонатитовые месторождения относительно редки и содержат особый набор чрезвычайно полезных компонентов, которые только недавно стали интересными. В настоящее время выявлено около 200 массивов карбонатитовых ультраосновно-щелочных пород. Только 20 из них могут быть производственными. Такие массивы встречаются в Карелии, на Кольском полуострове, в Восточной Сибири и Приморье. Также они известны в США, Канаде, Бразилии, Германии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Гренландии, Австралии, Индии, Афганистане и Африке. Структура интрузивов концентрически-поясная. Это могут быть стержни, лополиты, системы кольцевых и полукольцевых красителей, массивы с линиями излома, тела сложной формы.

Обычно центральные части массивов сложены щелочными породами, которые классифицируются на ультраосновные породы, за которыми следует пояс гнейсов, а затем пояс метасоматитов (фенитов). Карбонатитовые отложения образуют дайки конической формы с уклоном к центру стержневого массива, радиальные дайки с противоположным уклоном. Размер рудных тел варьируется: поперечное сечение штанг от сотен метров до 10 км; Длина дамбы колеблется от сотен метров до 1-2 км (рис. 2.1). Карбонаты на 80-90% состоят из карбонатных минералов. Также они содержат апатит, флогопит, титанмагнетит и редкие минералы - бадделит (Zr02), пирохлор (сложные оксиды редких и редких элементов), перовскит (редкий титанат), монацит (редкий фосфат) и редкие карбонаты (паризит, бастен). Карбонатиты имеют большое промышленное значение. Они содержат тантал, ниобий, основные ресурсы редкоземельных элементов, титан, железную руду, флюорит, флогопит, апатит и др. существенно зависит от наличия на складе.

Основные типы промышленных месторождений: 1) апатит-магнетитовые карбонатные месторождения Кольского полуострова (Ковдор), Африки, Канады, Бразилии; Сотни миллионов запасов железной руды тонн с содержанием железа 20-70%; запасы апатита аналогичны по масштабу, P20h - 15%; 2) флогопитовые карбонатиты, которые образуются на стыке железо-магниевых и щелочных пород и состоят из крупных слюдяных поясов, линий и сеток флегофитов разных сегментов; Качество слюды низкое, от десятков и сотен килограммов на слюду до целых масс слюды (Ковдор). С ним связаны карбонаты, а также месторождения редких металлов и редкоземельных элементов (США, Канада, Бразилия, Африка).

2. Неметаллические полезные ископаемые. Солевые отложения

Минеральные соли включают водорастворимые хлориды, сульфаты и кабонаты щелочных и щелочных металлов, а также соединения смешанного состава. Наиболее важными минералами, играющими практическую роль, являются: галит NaCl, сильвин KCl, бишофит MgCl26H2O, карналлит KClMgCl26H2O, каинит KClMgSO43H2O, эпсомит MgSO47H2O, тенардит Na2O2, NaSO2H22, мирабилит4, мирабилит.

В природе минеральные соли образуют соляные породы. их название зависит от основного минерала, который он содержит (не более 60%) и образует рассол. Все засоленные породы содержат разное количество галита, гипса, ангидрита, карбонатов и глинистых минералов. Практическое значение имеют породы астуза, сильвинита, карналлита, лангбейнита и каинита.

Каустическая сода (около 65% производства), каустическая сода и каустическая сода, хлор, соляная кислота, мышьяк, хлорид аммония и др. Используются как консерванты и в химической промышленности. раньше получал. Общих требований к качеству Astuz нет. Для расчета запасов каждому месторождению присваиваются индивидуальные индикаторы состояния. Содержание хлорида натрия должно быть не менее 97% (II сорт), технической соли - 97,5-98%, пищевой соли - не менее 90-95%. Промышленные требования также ограничивают количество вредных примесей, таких как кальций, магний, калий, сульфаты и нерастворимые отходы.

Соли калия используются в производстве удобрений (95% производства), хлора, сульфата и едкого калия, поташа и других химикатов. В промышленности перерабатываются калийные руды, содержащие более 20-35% хлористого калия. Руды, содержащие хлорид магния и карбонатно-глинистые породы, подвергаются флотации или химической переработке.

Соль магния используется для получения металлического магния и его химических соединений. Сульфат натрия используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и текстильной промышленности, при обработке фотоматериалов.

Стоимость калийных солей около 70-80 $ / т.

Типы промышленных полей. По условиям и времени образования все месторождения минеральных солей делятся на следующие типы: 1) ископаемые (древние) отложения, 2) солевые источники и рассолы современные.

Основные разведанные запасы и потенциальные ресурсы калийных солей в Казахстане расположены в районе Северного Каспия (в основном хлоридные соли калия) и у Уральских гор в Актобе (в основном, сульфатные соли калия). В Северном Каспии на балансе находится всего 8 млн тонн диоксида калия, а оценочные ресурсы (P1 - P3) составляют около 500 млн тонн (Индер, Шалкар, Сатимола и др.). Общий объем балансовых запасов (включая С2) у Уральских гор в г. Актобе составляет около 100 млн тонн (месторождение Жылан).

Борац Каспийский бассейн - единственный регион в Казахстане, где сосредоточены концентрированные разведанные и вероятные ресурсы борной руды. Подсчитанные балансовые запасы галогеноборатов относятся к двум крупным месторождениям - Индерскому и Сатимола. Расчетные ресурсы борной руды оцениваются в десятки миллионов тонн в 15 соляных куполах Каспийского региона. Потенциальными источниками продуктов бора являются соленые озера Каспийского бассейна и водонефтяные соли (рапа).

Астуз, сульфат натрия и природная сода В Казахстане обнаружено множество месторождений ископаемой (каменной) соли и соленых озер. Обильные запасы соли расположены в ядрах каспийских соляных куполов и в куполах Шу-Сарысуйской впадины. Самое крупное месторождение горных пород Индер (Белый Ростош) находится на холме Индийского соляного купола. Разведанные запасы астуза (технической разновидности) составляют 709 млн тонн, в том числе около 40 млн тонн разведаны по промышленным категориям. Подготовлен к разработке месторождения. Запасы горных пород и гравия на разведанном месторождении Тогайбаймешит составляют 70,5 млн тонн. В Индерском районе находится крупное месторождение озера Индер, запасы соли и продовольственного зерна составляют около 1,5 млрд. Тонн, разведанных промышленных категорий - 647 млн. Тонн. Месторождение работает с 1993 года. В Каспийском море есть и другие озера - Кишкенетуз, Балгасынтуз, Оймашатуз, Коргантуз, а также небольшие заповедные месторождения. Запасы соленых отложений на разведанных месторождениях Северного и Южного Казахстана (млн т): Большой Калкаман - 14,8; Маралды - 29,3; Good Sword - 70 миллионов тонн соли и 80 миллионов тонн сульфата.

Сырьевая база природного сульфата натрия хорошая, за исключением озера Кылыш, которое заполнено погребенными солевыми отложениями, придонными мирабилитами, а иногда и тенардитовыми образованиями. 10 озерных месторождений разведаны по промышленным категориям. Ископаемые остатки солей сульфата натрия известны в приливных и предгорных впадинах Южного Казахстана (пустыня, Ашыколь, Узунсу и др.), В платформенных впадинах Восточного Каспия и в районе Аральского моря. Расчетные ресурсы месторождения Шоладыр составляют (млрд тонн): порода - 2,5; сульфатные соли - 1,5; гипс - 0,43. Он был исследован на этапе разведки и оценки.

Контрольные вопросы:

1. Что такое карбонатные отложения?

2. Основные типы промышленных полей?

3. Какой тип магматических карбонатных отложений?

4. Типы карбонатных отложений.

Лекция 27. Топливные ресурсы. Нефтяные месторождения

Лекция 28. Топливные ресурсы. Газовые месторождения

План лекции

1. Топливные ресурсы. Нефтяные месторождения.

2. Топливные ресурсы. Газовые месторождения

1. Топливные ресурсы. Нефтяные месторождения.

Горючие полезные ископаемые делятся на твердые (торф, уголь, сланцы), жидкие (нефть) и газообразные (горючие газы). Их часто называют каустобиолитами (греч. Caustos - ложь, bios - жизнь и lithos - камень). Однако, поскольку нефть и газ не являются горными породами, лучше использовать общее название ископаемого топлива.

Горючие полезные ископаемые имеют большое значение в экономике, так как составляют основу топливно-энергетического комплекса. Они используются во всех отраслях промышленности - сельском хозяйстве, топливно-энергетической базе ЖКХ и первичном сырье для химической, коксохимической и электродной промышленности. На эту группу полезных ископаемых приходится более 75% общей стоимости добываемых в мире полезных ископаемых. В ХХ веке топливно-энергетический баланс существенно изменился. XX век Первоначально ключевую роль в его составе играл уголь (> 90%), а к середине века стали широко использоваться более эффективные, чем уголь, формы энергетического сырья - нефть и газ. За счет этого доля угля в топливно-энергетическом балансе снизилась до 50%. Однако абсолютный объем добычи угля увеличился и в 1980 году увеличился вдвое по сравнению с 1950 годом (в 2,5 раза по СССР).

Уголь, нефть и природный газ - невозобновляемые органические источники энергии и химического сырья.

Однако запасы угля в недрах в несколько раз превышают запасы нефти и газа по энергетическому потенциалу. Согласно прогнозным ресурсам (они оцениваются в 12,8 трлн тонн условного топлива) доля угля составляет 85%. Итак, уголь был источником энергии и химического сырья на протяжении сотен лет. считается самым надежным источником.

Ниже перечислены в основном твердые и горючие сланцевые месторождения. Твердые горючие полезные ископаемые используются в геологии для выбора оптимальных методов добычи и добычи, а также набора геологических параметров, позволяющих профессионалам использовать уголь (сланец) максимально полно и экономично. насколько это возможно.Информация имеет особое значение.

Наиболее важными из этих параметров являются:

1) характеристики угольного пласта - мощность, состав, угленасыщенность, особенности строения пласта, характер и степень повреждения основных структурных форм;

2) основные показатели отрасли, состав и свойства твердых горючих полезных ископаемых, определяющие их пригодность для использования в различных сферах народного хозяйства;

3) морфология и состояние угольных пластов;

4) инженерно-геологические условия месторождения (гидрогеологические условия, физико-механические свойства сравнительных пород, газовый, геотермический режим и др.).

Эти параметры зависят от всей геологической истории формирования угольных (сланцевых) бассейнов и месторождений и их последующих изменений. По этой причине для лучшего понимания материала по геологии месторождений твердого топлива необходимо последовательно описать основные наборы геологических параметров. В первую очередь рассматриваются комплексы, описывающие сам минерал, его вещественный состав и свойства. Для наглядности приведены значения основных показателей состава и свойств углей отдельных бассейнов. Затем самая важная информация о типах строения минеральных тел, форме месторождения и обрушении, то есть морфологии угольных пластов. Наконец, описывается природа угольного пласта, его состав и структура. Вот некоторые из наиболее распространенных классификаций угольных бассейнов и некоторые закономерности накопления угля.

При описании качества, состава и свойств легковоспламеняющихся минералов необходимо знать буквенные обозначения и индексы, используемые для обозначения отдельных показателей. Чтобы получить относительные значения показателей, прямые результаты испытаний часто применяют к сухому веществу, горючей массе, органическому веществу и т. Д. пересчитано. Следует отметить, что получение сравнительных показателей возможно только при стабильных условиях испытаний, при неизменных условиях отбора, хранения и подготовки проб, определении состояния объекта испытаний и соблюдении правил пересчета исходных результатов. .

В связи с этим разработаны стандарты ГОСТ и международные стандарты на методы исследования твердых горючих полезных ископаемых, отбора проб, уникальные особенности аналитических показателей, а также определены формулы для пересчета результатов анализа из одного состояния в другое. В таких исследованиях уголь (сланец) условно определяется как три компонента: влага, минеральный компонент (минеральная масса) и органическое вещество (органическая масса).

Результаты анализа могут быть рассчитаны как для всего топлива, так и для невлажного (сухого) топлива или органической массы угля (без влажности и минеральной массы). В основном качество угля определяется аналитическими испытаниями, т. Е. Уголь в этой пробе измельчается на гранулы размером до 0,2 мм, а влажность равна влажности атмосферы в помещении лаборатории. Другими формами отображения результатов анализа являются вычислительные, основанные на содержании золы и влажности аналитического образца.

Сухое беззольное состояние - условное состояние топлива без общей влажности и золы. Значения, рассчитанные для сухого беззольного топлива, используются как приблизительная характеристика органической массы угля.

Для полного описания топлива используется понятие его рабочего состояния (или рабочего топлива). Такое состояние топлива соответствует влажности и зольности угля, добываемого, отправляемого потребителям или используемого.

Природный газ - это смесь газов, образующаяся при анаэробном выбросе органических веществ в недра.

Природный газ - одно из полезных ископаемых. Когда природный газ находится в пластах (недрах), он находится в газообразном состоянии - в виде отдельных залежей (газовых руд) или в виде особого газового слоя (шапки) на поверхности нефтегазовых месторождений или в нефти, а в некоторых случаях растворяется в воде. В нормальных условиях (101,325 кПа и 15 ° C) природный газ является только газообразным. Природный газ также встречается в кристаллической форме в виде гидратов природного газа. Чистый природный газ не имеет запаха и цвета.

Общее название газовых залежей, разнообразных по химическому составу и физическим свойствам, подверженных различным геологическим и геохимическим условиям. Они делятся на несколько видов:

1. В зависимости от условий возникновения в природе: «атмосферные газы», ​​«литосферные газы», ​​«гидросферные газы» и «органические мировые газы» подразделяются на четыре типа;

2. В зависимости от формы выражения: «газогенные газы», ​​«газообразные газы», ​​«циркулирующие (воздушные) газы» и «смешанные газы» подразделяются на четыре типа;

3. В зависимости от химического состава: «углеводородные газы», ​​«углекислый газ» и «азотные газы» подразделяются на три типа;

4. В зависимости от характера (происхождения) травмы: она делится на пять типов: «биохимические газы», ​​«литохимические газы», ​​«радиоактивные газы», ​​«воздушные газы» и «космические газы». Эти газы, в конечном счете, представляют собой смесь (раствор) отдельных веществ, выделенных из сложных природных систем в различных совокупных условиях, которые в нормальных (атмосферных) условиях подвергаются воздействию газа.

Разнообразие природных газов определяется природой природных систем, из которых они возникают, и условиями, при которых они выделяют газы. В зависимости от природы образующихся природных систем природные газы делятся на несколько типов: «горные газы», ​​«газовые гидраты», «нефтяной газ», «природные водяные газы» и «подземные газы». В зависимости от условий выбросов природного газа из природных систем природные газы делятся на две группы: «самопроизвольно выделяющиеся» газы и «преднамеренно произведенные газы».

Основной компонент природного газа - метан (CH4) - от 92 до 98%. Природный газ может содержать более тяжелые углеводороды - гомологи метана:

• этан (C2H6),

• пропан (C3H8),

• бутан (C4H10).

Есть и другие неуглеводородные вещества:

• водород (H2),

• сероводород (H2S),

• диоксид углерода (CO2),

• азот (N2),

• гелий (Не)

2. Топливные ресурсы. Газовые месторождения

Газовая промышленность - это отрасль топливной промышленности, которая включает разведку месторождений природного газа, добычу и переработку искусственного газа из нефти, угля и сланца, транспортировку газа и его использование в промышленности и коммунальном хозяйстве. Газовая промышленность развивалась с древних времен, особенно в США, Канаде и Мексике. Англия, Франция, Бельгия и др. страны в конце 18 века искусственный газ из угля

запущено производство. Россия и Казахстан не производили природный газ до первой половины 20 века, лишь небольшое количество газа добывалось с нефтяных месторождений.

Газ - калорийное, легкое в транспортировке, ценное химическое сырье. Используется при производстве пластмасс, химических волокон, синтетического каучука, азотных удобрений. Добыча газа (в 1920 г.) возникла как отдельная отрасль при освоении Мангистауского бассейна. Его прорыв и масштабная добыча были связаны с освоением Карачаганакского месторождения.

В настоящее время в стране разведано около 100 запасов газа. Но 2/5 из них приходится на Карачаганакское месторождение. Следующие по величине месторождения - Кашаган, Тенгиз и Жанажолжат. Основные запасы газа часто встречаются вместе с нефтью на нефтяных и газовых месторождениях. На юге постепенно разрабатывается газовое месторождение Шу-Сарысу.

Природный газ в стране добывался в 1960 году на месторождении Узень (Мангистауская область).

Газовая промышленность Казахстана тесно связана с нефтеперерабатывающей отраслью. Промышленная эксплуатация Мангышлак Ойл и Казахгаз началась в 1966 году.

• В 1973 году был запущен Казахский газоперерабатывающий завод (Жанаозен) по переработке природного и попутного газа, сжижению газового конденсата, производству сухого газа и бензина.

В настоящее время в Казахстане действуют 4 газоперерабатывающих завода:

• Казахский газоперерабатывающий завод

• Морской газоперерабатывающий завод

• Жанажольский газоперерабатывающий завод

• Карачаганакский перерабатывающий комплекс.

Газовая промышленность Казахстана включает магистральные газопроводы Бухара-Уральск-Средняя Азия-Москва, Бухара-Шымкент-Тараз-Бишкек-Алматы, проходящие по территории республики, а также Бозойское, Полторацкое и Акыртобское подземные хранилища газа, регулирующие ассоциация по использованию газа.

Кроме того, Казтрансгаз, Казтрансойл и др. Несут ответственность за транспортировку и доставку газа по отдельным газопроводам в стране. выполняется подразделениями компаний (2006 г.). С 1991 года развитие газовой отрасли Казахстана вышло на новый уровень. В том же году был создан государственный газовый концерн «Казахгазпром», впоследствии переименованный в Национальную газовую компанию «Казресгаз». Казахстан богат газом.

Бассейны Каспийского, Моинкумского, Шу-Сарысуского, Карачаганакского и Тенгизского бассейнов обладают большими запасами газа. Разведанные запасы природного газа оцениваются в 4,0 триллиона кубометров. м3, искусственные запасы газа оцениваются в 1,2 млрд. куб. м3. Казахстан Каспийский т. сектор и береговые газовые ресурсы проекта по природному газу 6 трлн. м3, а искусственные запасы газа - 2,2 млрд куб. м3. [2]

Нефть - легковоспламеняющаяся маслянистая жидкость, содержащая смесь углеводородов; красновато-коричневый, иногда близкий к черному или слегка зеленовато-желтый, даже бесцветный; имеет свой запах; находится в осадочном слое; важнейший вид минерала.

Эти вещества, состоящие в основном из углеводородов (до 85%), разделяются в виде независимых кластеров: метановых, нафтеновых и ароматических (ароматических) цепочек. Он также содержит кислород, азот, серу и асфальтовые смолы.

Цвет масла розовый, темно-фиолетовый, иногда светло-оранжевый и бледный. Например, легкая нефть добывается в бассейне Сураханы в Азербайджане. Нефть легче воды, ее удельный вес составляет 0,65-0,95 г / см3. Нефть сама по себе не проводит электричество. Поэтому он используется в электронике как изолятор. За этот период в народное хозяйство было передано более двух тысяч нефти.

Берутся необходимые предметы: бензин, керосин, нафта, парафин, многие виды парфюмерии, кремы, ароматизированные мягкие масла, лекарства, пластмассы, автомобильные шины и многое другое. Это мощное и дешевое топливо - одна тонна нефти эквивалентна нагреву трех тонн угля, 1,3 тонны антрацита, 3,3 тонны торфа. В 1539 г. он первым в Америке

входит в список товаров, перевозимых с материка в Европу. В том же году первая партия нефти из Венесуэлы в Испанию была упакована всего в несколько металлических банок. В то время врачи использовали его только для лечения артрита. [1]

Ожидалось, что нефть, а в прошлом ее называли «каменной нефтью», была очень многообещающей. Нефтяные и газовые месторождения представлены в виде нефти или газа и в виде смешанных нефтегазовых, газовых и нефтяных руд.

Изолированные отдельные руды очень редки, часто в виде агрегатов.

Нефтегазовые месторождения Казахстана расположены в трех нефтегазовых регионах с разным геологическим строением и геотектоническим развитием. Самые старые нефть и газ руды региона приурочены к Северо-Каспийской синеклизе. Нефть и газ, которые здесь стоит добывать, расположены в отложениях от верхнего палеозоя до нижнего мела на глубинах от сотен до 5000 метров.

Стратифицированные отложения Мангистауской нефтегазоносной области, входящие в состав эпигерцитовой платформы - плодородные горизонты на глубинах от 300 до 3000 метров, расположены в отложениях от нижнего мела до нижней юры. Третья нефтегазовая зона находится в синеклизе Шу-Сарысу, которая расположена между герцинской и каледонской толщами. Здесь обнаружены небольшие залежи горючих и азотно-гелиевых газов.

Контрольные вопросы:

1. Что такое природный газ?

2. Химические соединения и элементы природного газа?

3. Что такое масло?

4. Гипотеза образования нефти?

5. Химический состав масла?

6. Химический состав газа?

7. Химический состав масла?

8. Физические особенности масла.

9. Особенности геологического образования нефти.

10. Нефтяные месторождения

11. Нефтяные месторождения Казахстана.

12. Что такое твердый битум?

Лекция 29. Неминеральное сырье и топливные ресурсы. Запасы угля

Лекция 30. Организация переработки нефте- и угольных отходов по безотходной технологии

План лекции:

1. Неметаллические полезные ископаемые и топливные ресурсы. Запасы угля.

2. Организация переработки нефте- и угольных отходов по безотходной технологии.

Уголь - это горючая твердая осадочная порода, которая образуется в результате биохимических, физико-химических, химических и физических изменений деградированных растительных остатков.

Помимо органических компонентов, уголь постоянно содержит минеральные примеси, количество которых колеблется от 1-2% до 50%. Горючие отложения содержат более 50% минералов, которые классифицируются как угольные породы или горючие сланцы.

Ископаемый уголь характеризуется разнообразием вещественного состава и физических свойств, что связано с различной природой исходного растительного материала, особенностями первой стадии и переходными условиями угля, взаимодействием температуры и давления угольных месторождений в процессе образования .

Уголь образуется из перегноя, сапропеля и перегноя-сапропеля по составу исходного вещества. Наиболее распространены в земной коре гумусовый уголь и сапропелевый уголь с высоким содержанием минералов.

(горючие сланцы) встречаются реже. Гумусо-сапропелевый уголь также встречается редко, поэтому имеет очень ограниченную промышленную ценность, как и сапропель. Набор палеогеографических и геотектонических факторов, подходящих для растрескивания угля - растительный материал, определенные климатические условия, плоские болота и тектонические движения земной коры, которые обеспечивают накопление и хранение растительных остатков.

Не все эти факторы были стабильными в геологической истории нашей планеты. Для земной коры характерны тектонические движения отдельных структурных поясов.

Меняется обстановка в космосе, а также расположение границ моря и материков. Влажный климат пришел на смену засушливому, и наоборот, произошла эволюция флоры и фауны.

До кембрия простейшими растительными организмами в кембрии и ордовике были водоросли. Они сохранились до наших дней с небольшими изменениями. Только в конце силурийской эры настоящий торф начал формироваться из останков первых простых наземных растений.

Процесс растрескивания торфа быстро развивался в более поздние геологические периоды. В то время при благоприятных условиях в качестве исходного материала для торфа выступали различные высокоорганизованные растительные сообщества.

Для каменноугольного периода характерно обилие видов папоротников и члеников, а в конце периода - появление кордаитовых и каламитовых деревьев. Кордаит - самый распространенный вид хвойных деревьев, особенно распространенный в пермский период. В мезозойскую эру во флоре преобладали хвойные деревья, саговники и гинкго, а в кайнозое - хвойные и лиственные растения.

В начале угольного века установились преимущественно прибрежно-морские фациальные условия, которые сменились множественными (параллельная добыча угля) и континентальными образованиями. Эволюция растительности привела к проникновению угольных бассейнов на континенты, что привело к различным особенностям фациальных условий формирования угольных пластов. В частности, широко распространена озерная (озерная) добыча угля. Отрицательное движение земной коры, если она движется со скоростью

Основное условие образования торфяных залежей и превращения их в угольные пласты следует рассматривать в соответствии со скоростью накопления растительных остатков на заболоченных равнинах.

Масштабы углеобразования и пространственное расположение угольных поясов тесно связаны с тектонической эволюцией отдельных участков земной коры. Эти области являются палеогеографическими и фациальными, подходящими для накопления торфа и защиты торфа от эрозии при соответствующей амплитуде и времени колебательных тектонических движений в контексте медленного оседания.

обстоятельства.

Каменноугольное время связано с периодами повышенной подвижности земной коры до или между основными фазами складчатости.

Казахстан обладает большими запасами угля и бурого угля. В стране около 200 угольных месторождений и более 200 угольных месторождений. Общие геологические ресурсы угля Казахстана оцениваются в 164,4 миллиарда кубометров. тонны по оценкам, около. В том числе: уголь - 71,6 млрд. Руб. тонн, бурый уголь - 92,8 млрд. тонн.

Разведанный фонд оценивается в 60 млрд тенге. тонн, забалансовые запасы составили 19,3 млрд руб. тонн. 63% из них - каменный уголь (17% из которых коксуется), 37% - лигнит (Думлер и др., 1966).

Самые крупные месторождения угля расположены в Центральном Казахстане (Караганда, Экибастуз, Майкубен). Крупнейшие месторождения - Шубарколь (запасы 2,2 млрд тонн), Борлы (0,5 млрд тонн), Самара (1,3 млрд тонн), а также ряд неизведанных месторождений в бассейне Тенгиз-Коржынколь. В последнее время разведаны запасы угля только на месторождении Сарыадыр (179 млн тонн).

Ресурсы угля бассейна оцениваются в 2,7 миллиарда кубометров. тонн. Крупнейшим в северном Казахстане является Тургайское месторождение бурого угля с запасами 52 млрд кубометров. тонн, разведанных - 7 млрд. только тонны. Основная часть угля здесь - Кушмурун (запасы 2,6 млрд тонн), Святогорск (предварительная оценка 1,4 млрд тонн), Орловский (1,1 млрд тонн), Егинсай (1,1 млрд тонн), Приозер. (0,4 млрд тонн), Кызылтал (0,4 млрд тонн). ). В Тургайской области есть также Жыланчикское лигнитовое месторождение (7 месторождений) с суммарными ресурсами 22,8 млрд. тонн, запасы еще не разведаны.

Наиболее разведанным является месторождение Жаркуе (38 млн тонн). Илийский и Нижнеилийский буроугольные бассейны расположены на юге Казахстана. Геологический ресурс первого - 14,8 млрд руб. тонн, разведанные запасы оцениваются в 0,9 млрд куб. тонн (Илийское месторождение), уголь бурый, марка - ЗБ Геологические запасы Нижнего Илийского бассейна оцениваются в 9,9 млрд тонн. тонн, из них разведано - 3

миллиард тонн, уголь - бурый, марка - 2Б. Каражыра (Юбилейный) в Восточном Казахстане - запасы 1,5 млрд. т, известны уголь марки Y, Кендерлик (1,6 млрд т, разведка 250 млн т, уголь марки Y, 1Б). Наряду с углем на месторождении Кендерлик разведаны горючие сланцы с общими запасами 4 млрд тонн. тонн, разведано - 20,3 млн. тонн. Самым крупным на западе Казахстана является Мамытское месторождение бурого угля.

Его общие геологические запасы оцениваются в 1,5 миллиарда кубометров. тонн, из которых 0,6 млрд. Таким образом, крупнейшие запасы угля в стране находятся в Центральном Казахстане (около 50% общенациональных ресурсов), на втором и третьем месте - Северный и Южный Казахстан соответственно.

Основная добыча угля находится в Центральном Казахстане. В целом сырьевая база Казахстана полностью обеспечивает внутренний спрос на уголь и экспорт, потенциал добычи угля очень высок.

Горючие сланцы. Наиболее изучено месторождение Кендерлик в Зайсанской впадине. Его общие геологические запасы оцениваются в 4,1 миллиарда кубометров. тонн, в том числе разведано по отраслевым категориям - 20,3 млн. тонн.

тонн, C2 - 155 млн. тонн. Месторождение может разрабатываться открытым и туннельным способами.

Кроме того, небольшие месторождения горючих сланцев (запасы несколько миллионов тонн) известны в Аральском море (Байкожа и др.), В Торгайской и Алакольской впадине (наряду с бурым углем). Однако практического значения они не имеют из-за низкого качества горючих сланцев в настоящее время.

Контрольные вопросы

1. Что такое каустобиолиты, в чем их значение?

2. Какие геологические факторы определяют направление использования горючих твердых полезных ископаемых?

Список использованных источников

Основная литература

1. Қадірбаева, А.А. Қазақстанның минералды шикізаттары : "Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы" маман. студ. мен магистр. үшін оқу құралы / А. А. Қадірбаева. - Шымкент : Әлем баспасы, 2017. - 112 с.

2. Шевко В.М., Каратаева Г.Е. Минеральное сырье Казахстана. – Шымкент . 2010. – 119 с.

3. Технологическое оснащение производства желтого фосфора: учебник для студ. спец. 5В072000 - Химическая технология неорганических веществ/ К. Т. Жантасов [и др.]. – Шымкент, 2014.

4. Yeskendirova, M.M. Kazakhstan mineral raw materia : stude guide for students of speciality 5B07200 - Chemical technology of inorganic substances (6B071- Engineering. ER 6B07160-Chemical technology of inorganic substances  / M. M. Yeskendirova, M. Z. Yeskendirov. - Shymkent : SKSU, 2019. - 125 с.

5. Jurgen H. Schon. Physical properties of rocks./Jurgen H. Schon – New York, 2011. – 612 p.

6. Yeskendirova M.M. Methodical instructions to practical works on the discipline “Mineral raw material of Kazakhstan”. – Shymkent: M.Auezov SKSU, 2010.– 45 p.

Дополнительная литература

1. Алшапов Р.А., Казахстан на мировом минерально-сырьевом рынке. Проблемы и их решение. –Алматы. 2004. - 220с.

2. Переработка некондиционных фосфоритов Каратау и техногенных отходов на удобрения. /Г. Рейнгольд. – М.: Фаир пресс, 2006. - 132 с.

3. Химическая технология неорганических веществ. У.К. Бишимбаев и др. Фосфор и технология фосфорной кислоты.-Алматы:Книга,2006.

4. OspanovKh. K. Physico-chemical bases for treatment of gold-containing raw materials by the method of wet chlorination. – Almaty: Kazakh University, 2002. – 133 p.

5. Абрамов А.А. Переработка, обогащение и комплексное использование твердых полезных ископаемых. В 3-х томах. – М.: «Издательство Московского государственного горного института», 2004.

6. Бакенов М.М. Нетрадиционные и новые виды полезных ископаемых Казахстана: Учебное пособие/ М. М. Бакенов; – Алматы, КазНТУ им. К.И. Сатпаева. - 2008

7. Михайлов Ю.В. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых.- М.:Academia,2008.

8. Фосфаты в ХХI веке: Монография/Под ред. Ю.А.Кипермана. – Алматы-Тараз-Жанатас, Гылым, 2006.

9. Бахтыбекова Ш.М. Минералдарды анықтағыш. Оқу құралы. Тараз, Жамбыл гуманитарлық-техникалық университеті, Алматы: «Эверо» баспасы – 124 бет. https://elib.kz/kk/search/read_book/1541/

Тлеуова Салтанат Талиповна

Тлеуова Айым Болатбековна

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАЗАХСТАНА»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 5,3 п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского университета им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5