Ф.7.03-03

Алибеков О.Б.

ДӘНЕКЕРЛЕУ  ӨНДІРІСІНДЕгі САПА БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІ

пәнінен 6В07120 – «Машинажасау», 6В07122 – «Құю өндірісі және металды қысыммен өңдеу», 6В07123- «Пісіру өндірісін жобалау және ұйымдастыру» білім беру бағдарламаларының білім алушылары үшін

ДӘРІСТЕР жИНАҒЫ

Шымкент-2022 ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы  ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН        УНИВЕРСИТЕТІ

«Механика және машина жасау» кафедрасы

«Дәнекерлеу өндірісіндегі сапа бақылау жүйесі»

пәні бойынша

ДӘРІСТЕР жИНАҒЫ

6В07120 – «Машинажасау», 6В07122 – «Құю өндірісі және металды қысыммен өңдеу», 6В07123- «Пісіру өндірісін жобалау және ұйымдастыру» білім беру бағдарламаларының білім алушылары үшін

Шымкент - 2022 ж.

УДК 621.791

Құрастырған: Алибеков О.Б.

«Дәнекерлеу өндірісіндегі сапа бақылау жүйесі»  пәнінен дәрістер жинағы. -Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚУ; 2022 ж, 80 бет

«Дәнекерлеу өндірісіндегі сапа бақылау жүйесі»  пәні бойынша дәріс жинағы оқу жоспарының және модульдік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес құрастырылған.  Жинақта  пәннің тақырыптары барлық қажетті ақпараттарын қамтиды және курстағы лекция бойынша барлық қажетті мәліметтер қарастырылған.

Дәрістер жинағында машина жасау саласындағы дəнекерлеу өндірісінде пісіріліп дайындалған бөлшектер мен конструкциялардың сапасын бақылауда дәнекерлеу жұмыстарының сапасын бақылауды ұйымдастыру, пісірмелі қосылыстардың ақаулары, бақылаудың қиратпайтын және қиратып бақылау тәсілдері, дәнекерлеу жұмыстарының сапасын басқару сияқты бөлімдер қарастырылады. Жинақта қолданылатын  заманауи құралдар жəне акустикалық эмиссия, голография, томография жəне т.б. тəрізді бұзбай бақылаудың радиациялық, ультрадыбыстық, магниттік жəне капиллярлық дефектоскопия, сонымен қатар, өнімдерді герметикалық сынау тəрізді бұзбай бақылаудың дəстүрлі əдістері де қарастырылған.

Дәрістер жинағы 6В07120 – «Машинажасау», 6В07122 – «Құю өндірісі және металды қысыммен өңдеу», 6В07123- «Пісіру өндірісін жобалау және ұйымдастыру» білім беру бағдарламаларының білім алушылары үшін арналған.

Пікір жазғандар:

Молдағалиев А.Б. – «Механика және машина жасау» кафедрасының доценті, т.ғ.к.

Аринова Д.Б., «Механика және машина жасау» кафедрасының аға оқытушысы, PhD доктор

Дәрістер жинағы «Механика және машина жасау» кафедрасының мәжілісімен (2022ж. « 19 »  « 01 », хаттама № 6 ), «Механика және мұнайгаз ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясының шешімімен талқыланған және басып шығаруға рұқсат берген, (хаттама №  6      « 21   » «   01   »  20 22  ж.).

Дәрістер жинағы М.Әуезов атындағы ОҚУ Оқу-әдістемелік кеңесі шешімімен баспаға ұсынылған, (хаттама №        «      » «              »  20      ж.).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2022ж.

Шығаруға  жауапты Алибеков О.Б..

Мазмұны

| Кіріспе ............................................................................................................................. Лекция 1. Курстың пәні, мақсаты міндеттері және объектілері. Дәнекерлеу өндірісіндегі өнімдер мен технологиялық процесстердің сапасына сапа басқару жүйесінің әсері жайлы ұғым . ........................................................................................ Лекция 2. Техникалық реттеу Заңы. Техникалық реттеудің заңдылық аспектілері, олардың дәнекерлеу өндірісінде қолданылуы. Техникалық реттеу жайлы түсініктер ... | 7 8 13 |
| --- | --- |
| Лекция 3. Дәнекерелеу өндірісі саласындағы процесстер мен өнімнің сапасын қамтамасыз ету жүйелері. Негізгі түсініктер. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда дәнекерлеу өндірісі практикасындағы қолданылатын процесстер мен өнімнің сапасын қамтамасыз ету жүйелері. .......................................................................................................................... Лекция 4. Дәнекерелеу өндірісін аттестаттау жүйесі. Өндірістік кәсіпорында дәнекерлеу жұмыстары мен дәнекерлеу өндірісі өнімдерінің сапасын басқару жүйесін құрудың негізгі көзқарастары және принциптері. Өндірістік кәсіпорында дәнекерлеу жұмыстарының сапасын басқару жүйесін ұйымдастыруға арналған қажетті қызметтердің ұсынылатын құрамы. Дәнекерлеу өндірісінің сапасын басқару жүйесін құрудың варианттары .............................................................................................................. | 16 22 |
| Лекция 5. Сапа мәселесі дамуының негізгі этаптары. Бұйым сапасын қамтамасыз ету және сапасын басқарудың қазіргі заманғы этапының ерекшіліктері. Дәнекерлеу өндірісі өнеркәсіптік бұйымының сапасын қалыптастыру жүйелері ............................... Лекция 6 Техникалық бақылаудың қызметін ұйымдастыру. Техникалық бақылаудың түрлері және құралдары. Дәнекерлеу өнімдерін қабылдау бақылауы. Техникалық құжатнаманы бақылау түрлері. Дәнекерелеу өндірісіндегі сынақтар жүйесі. Персонал санатын бақылау. Техникалық бақылаудың қызметін ұйымдастыру ............................... | 24 26 |
| 7 Лекция.. Дәнекерлеу ақаулары жайлы жалпы мағлұматтар. Дәнекерленген қосылыс-тардағы ақаулардың ерекшіліктері және пайда болу жағдайлары. Ақаулардың анық-талымдылығы, анықтығы және ақпаратылығы ................................................................. 8 лекция. 1. Ақаулардың конструкциялар-дың жұмыс істеу қабілеттілігіне әсері. Ақаулардың іске жататындық нормаларын негіздеу. Ақауларды жою тәсілдері. Балқытып дәнекерлеудегі ақаулары. Түйістіріп дәнекерлеудегі ақаулар. ......................... | 31 34 |
| 9 лекция Дәнекерлеу жұмыста-рының сапасын бақылауды ұйымдастыру. Бақылаущы қызметтердің структурасы және міндеттері. Сапа және сапа басқаруды құрудың модельдері. Сапа басқаруды жоспарлау. Сапа басқару жүйесін автоматтандыру. Бақылаудың техникалық құрылғылары және метрология .................................................. 10 Лекция .. Дәнекерленіп жасалған өнімдердің сапасына қойылатын талаптар. Статистикалық және реттеу және басқару процедурасына кіріспе. Бақылау карталары техникасы. Дәнекерлеу өндірісінде сапа басқару практикасы .............. | 37 40 |
| 11 Лекция. Пісірмелі қосылыстардың сапасын бақылау тәсілдері. Бақылаудың қиратпайтын тәсілдері. Жалпы мағлұматтар. Сыртқы қарау және өлшеу. Капиллярлық бақылау. Магнитұнтақтық бақылау ...................................................................................... 12 Лекция. Бақылаудың қиратпайтын тәсілдері. Бақылаудың радиациялық тәсілдері. Радиациялық бақылаудың физикалық негіздері. Радиографикалық гамма-бақылау. Электрорадиография ............................................................................................................... | 43 47 |
| 13 Лекция. Бақылаудың қиратпайтын тәсілдері. Флюорография, түрлі-түсті радиография. Рентгенографикалық бақылау ............................................................... 14 лекция. Бақылаудың қиратпайтын тәсілдер. Радиоскопия және радиометрия. Рентгендік томография. Бақылаудың механикаландырылуы және автоматтандырылуы . | 50 52 |
| Лекция 15. Ультрадыбысты дефектоскопия. Жалпы мағлұматтар. Ультрадыбыс-ты дефектоскопияның физикалық негіздері ............................................................................... Лекция 16. Акустикалық бақылаудың негізгі әдістері ........................................................ | 55 58 |
| Лекция 17. Бақылау параметрлері және стандарттық үлгілер. Ультрадыбыстық бақылаудың технологиясы және практикасы .............................................................. Лекция 18. Акустикалық эмиссия тәсілімен бақылау. Ультрадыбысты қалыңдық өлшеу | 60 62 |
| Лекция 19. Жылумен бақылау. Голографикалық бақылау .............................................. Лекция 20. Бақылаудың оптикалық тәсілдері ...................................................................... Ұсынылатын әдебиеттер тізімі.......................................................................................... ..... | 65 67 69 |

Кіріспе

Сапаны басқару тәжірибесі мен теориясында екі мәселе қарастырылады, ол өнім сапасы мен сапа менеджменті. Сапаны қамтамасыз ету ауқымды шығындарды талап етеді. Алғашында сапа шығынының негізгі үлесі физикалық еңбекке әсері бар. Бірақ қазіргі кезде зияткерлік еңбектің үлесі жоғары. Сапа мәселесі ғалымдардың, инженерлердің және менеджерлердің қатысуынсыз шешілмейді. Машина жасаудағы сапа басқару (жобалау, сараптама, бақылау) мен басқарма сапасына тәуелді кәсіпорынның қызмет атқаруын қамтамасыз етумен тікелей байланысты. Сапаға басшылықтың жауапкершілік деңгейін ИСО 9000 халықаралық стандарттары анықтайды. Кәсіпорын басшылығы сапа саласындағы саясатты дайындауға, нақты анықталып, құжаттармен рәсімделетін сапаны басқару жүйесін енгізу және қызмет атқаруына жауапты. Нарықтық экономикада қызмет атқаратын кәсіпорындар сапа облысындағы саясатты тек ұсынылатын бұйымдар мен қызметтің сапасына ғана емес, әрбір жұмысшының қызметіне жанасатындай құрастырады. Мұнда  нақты кәсіпорын үшін жұмыс сапасы стандарттарының деңгейлері және сапаны қамтамасыздандыру жүйесінің аспектілері дәл анықталады. Сонымен бірге қойылған сапаның өнімі тұтынушыға берілген мерзімде, берілген көлемде және қолжетімді бағада жеткізілуі қажет. Нарықтық экономикаға өту сапаға жетуге барлық қызмет күштері бағытталуы қажет деп есептейтін әлемнің жетекші компанияларының жоғары сапаға жетудегі тәжірибелерін үйрену қажеттілігін талап етеді. Сапаны арттыруда тұтынушылардың бағасы мен талаптары түзетуге келмейтін, есептеулер мен қателіктер туралы ақпараттар негізгі рөл атқарады. Кәсіпорын менеджері сапа жоғарылауын мұқият қадағалап, оның үнемі жақсарып отыруын көздейді. Қазіргі күнде сапа басқаруында, өнім сапасына жоғары тиянақтылық пен тұрақтылығына кепілдік беретін сапа менеджментінің сертификатталған жүйесі маңызды мәнге ие. Кәсіпорындарда сапа жүйесіне сертификат беру, нарықта бәсекелестік артықшылығымен сипатталады. Нарық кеңістігіне өтуде маңызды құрал болып табылатын сапа менеджменті тауарлардың бәсекелестікке қабілеттігін қамтамасыз етеді. Ол өнімнің техникалық деңгейін және тауарлардың тұтынушыға арналған қызметтік, әлеуметтік, эстетикалық, эргономикалық, экологиялық қасиеттерін қамтамасыз етеді.

Лекция 1. Курстың пәні, мақсаты міндеттері және объектілері.

Дәнекерлеу өндірісіндегі өнімдер мен технологиялық процесстердің

сапасына сапа басқару жүйесінің әсері жайлы ұғым.

Сапа – бұл өнімнің тұтынушылықты ойдағыдай қамтамасыз ететін қасиеттер жиынтығы. Жалпы сапа – сәйкес сипаттамалардың қосындысының тұтынушы талаптарына сай келу дәрежесі.

Өнім сапалығы оның жобалануы мен өндіріліп, пайдалануға тұрақтылығы нәтижесінде қалыптасады. Өнімнің сапа деңгейі шикізат пен материал сапалығынан, жұмысшылардың топталуы мен мамандандырылғанынан, олардың еңбегінің техникалық жабдықталғандығынан, өлшем тиімділігінен тұрады.

Өнім сапасы – өнімнің қолдану міндетіне байланысты жарамдылығын белгілі қасиеттермен және көрсеткіштер арқылы анықтау. Жұмыс сапасына, өнім жасауға бүкіл әлемде үлкен көңіл бөлінеді.

Еңбек сапасын жоғарылату – ол ақаулы өнім шығарумен пайда болатын қосымша шығындарды азайтуды білдіреді. Квалиметрия аумағында ғылыми зерттеулер дамуынан кейін ғана жобалау сапасын және жұмыс сапасын нақты басқару пайда бола бастады. Өнімнің сапасына баға беру әдістемелерін, теориялық негіздерін даярлайтын тәжірибелік және ғылыми аймақ квалиметрия деп аталады.

Жұмыс сапасының жоғары болуына жобалау сапасын бағалаудың да үлкен маңызы бар. Сондықтан, жаппай өнім сапасы, технологиялық жобалар жасаудың сапа деңгейіне тәуелді болады. Қазіргі уақытта «өнім сапасы» термині үш бағытта қолданылады:

1) өнімнің бір негізгі қасиетін шартты түрде сапалау;

2) сапаны сызбаларға, техникалық шарттарға және стандарттарға сай деп қарастыру;

3) өнімнің пайдалылығы көзқарасынан, тұтынушылық бағасы, өндіріске кеткен шығындар және эксплуатациялығын сипаттайды.

Өнімді жалпы басқаруға мыналар кіреді: сападағы ұйымдарды басқару міндеті және мақсаты, саясаты:

1) сапаны басқару және жоспарлау;

2) сапаны қамтамасыз ету және оны дамыту.

Сапаны жалпы басқару міндеті барлық деңгей администрацияларында, ал оларды жоғарғы басшылық басқаруы керек. Ұйымның басқа қалған мүшелері сапаны жалпы басқаруға араласады.

Дәнекерлеу косылыстары сапасына, оларды орындаудан олардың пайдалануға жарамдылыктары мен кепілдендірілген кызмет ету мерзімдері тәуелді болатын белгілі бір талаптар койылады. Дәнекерлеу косылыстарының сапасы, олардың көмегімен олардың беріктіктері, иілгіштіктері, коррозиялык төзімділіктері, тозуға төзімділіктері және баска да касиеттері бағаланатын көрсеткіштер жиынтығынан тұратын, кешенді сипаттама болып табылады.

Бұл көрсеткіштердің нормативтік мәндері, оларды орындау дәнекерлеу жіктерінің белгілі бір конструктивтік және технологиялык спаттамалармен камтамасыз етілетін, дәнекерлеу жіктеріне койылатын талаптарды аныктайды. Конструктивтік сипаттамаларға дәнекерлеу жігінің пішіні және геометриялык параметрлері, ал технологиялыкка - калдык кернеулер деңгейі, деформациялар көлемдері, акаулар көлемдері мен сандары және т.б. жатады.

Сапаны бакылау сапа көрсеткіштерінің белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру болып табылады. Дәнекерлеу жіктеріне койылатын талаптарға және олардың жауапкершіліктері санаттарына сәйкес, кәсіпорындағы өнімнің сапасын бакылаудың белгілі бір жүйесі белгіленеді. Бұл жүйе жекелеген белгілер бойынша техникалыкбакылау түрлерінің жіктелімдері жүйесіне негізделеді:

Технологиялык үдерісі кезеңдері бойынша бакылау келесілерге бөлінеді:

- кіріс (алдын-алу);

- операциялык (ағымдағы);

- кабылдау-тапсыру.

Кіріс бақылауы негізгі және дәнекерлеу материалдарын (коспа сымдарды, флюстерді, газдарды, электродтарды), жартылай шикізаттарды және толымдауыш бұйымдарды, сонымен катар дәнекерлеуші жабдыктың жұмыска кабілеттілігін және дәнекерлеушілердің біліктіліктерін тексеруден тұрады

Операциялық	бақылауды	дайындаушының технологиялык кұжаттамасына және нормативтік техникалык кұжаттамаға сәйкес орындайды. Ағымдағы бакылау орындалатын операциялардың сапасын бағалау үшін жеткілікті болуы кажет.

Қабылдау-тапсыру бақылауы жарамды өнімді жарамсыздардан бөлу максатында жүзеге асырылады.

Дәнекерлеу конструкцияларын бакылауды, жалпы оларды өңдегеннен кейін немесе дәнекерлеу жіктерін механикалык өңдегеннен кейін орындайды (егер, өңдеудің бұл түрлері жүргізілетін болса).

Акаулардың ыкпалдары тек олардың көлемдеріне ғана емес, сонымен катар пішіндеріне де байланысты. Неғұрлым кауіпті акауларға сызаттар, шала пісірілімдер және тіліктер жатады. Шамалы кауіптілерге куыстар жатады, аралык калыпта косылыстар бар. Акаулардың барлык с анамаланған түрлері кернеулердің шоғырланулары коэффициенттерінің белгілі бір мәндерімен сипатталады. Акаудың кауіптілігі келесі тәртіпте артады:	ұзыншак куыстар, тесіктер, куыстардың тізбегі немесе жинакталуы,сызыктык шлак немесе флюстік косылыстар.

Бірінші кезекте бакылауға, олардың өзара түйісулері және акаулар белгілері бар учаскелердегі дәнекерлеу жіктері алынады. Дәнекерлеу косылыстарын сызаттардың пайда болуы мүмкіндігі ұлғаятын, жоғары каттылыктағы тораптарда бакылау әдістері мен көлемдері, косымша жобалык кұжаттамаларда көрсетілуі тиіс.

Суык сызаттардың пайда болуына жоғары сезімталдыктарымен сипатталатын дәнекерлеу косылыстарының сапасын бакылауды, дәнекерлеу жұмыстары аякталғаннан кейін кем дегенде екі тәулік өткеннен кейін жүзеге асыру кажет.

Дәнекерлеу косылыстарының сапасын арттырудың маңызды шарттарының бірі, сапаны бакылау жүйесін тұракты түрде жаксарту болып табылады. Сапаны бакылаудың колданыстағы жүйесінде, негізгі назар дайын дәнекерлеу жіктеріндегі акауларды аныктауға бөлінеді. Осымен дәнекерлеу өнімдеріндегі жарамсыздыктардың айтарлыктай пайызы түсіндіріледі. Жағдай физикалык әдістермен сапаны бакылаудың, көбіне дәнекерлеу жұмыстары орындалғаннан кейін ұзак уакыттан кейін жүргізілетіндіктерімен ушығады, бұл жарамсыздык себептерін жою бойынша шараларды уакытылы кабылдауға мүмкіндік бермейді.

Дәнекерлеу жіктеріндегі акаулар дайын өнімді тапсыру барысында, ал кейде оны пайдалану үдерісінде табылатын жағдайлар да болады. Егер, ол тек орындалған жіктердегі акауларды аныктауға бағытталса немесе дәнекерлеу жұмыстары орындалғаннан кейін ұзак уакыттан соң жүргізілсе болжалды нәтижелерге кол жеткізуді камтамасыз етпейді. Бұл жағдайда, жарамсыздыктардың пайда болулары себептерін жоюға арналған шараларды кабылдау мүмкін емес.

Тиісінше, негізгі назарды дәнекерлеу өндірісінің әртүрлі ке зеңдерінде негізгі және дәнекерлеу материа лдарын, дәнекерлеушілердің біліктіліктерін, дәнекерлеу жабдыктарын, өнімдерді дәнекерлеуге дайындалуын, дәнекерлеу технологияларын тексеруге мүмкіндік беретін алдын-ала бакылауға баса назар аудару кажет.

Дәнекерлеу өнімдерінің жоғары сапасы тек, бастапкы негізгі және дәнекерлеу материалдарының сапасын камтамасыз еткен жағдайда ғана мүмкін болады.

Дәнекерлеу косылыстарына арналған негізгі материал метал болып табылады. Дәнекерлеу алдында материалға арналған сертификаттардың және оның зауыттык таңбалануының болуы тексеріледі, ал арнайы болаттар үшін, бұдан бөлек коспаланған элементтердің болуы және мөлшері тексеріледі.

Сертификатта маркасы және химиялык кұрамы, балкыма нөмірі, партияның салмағы және нөмірі, колданыстағы стандартка сәйкес орындалған барлык сынактардың нәтижелері, жіберілетін материалға арналған стандарт нөмірі, материалдың профилі және көлемі көрсетіледі. Материалдың механикалык касиеттері көрсеткіштері - беріктік, ағымдылык шектері, салыстырмалы ұзартылуы және көлденеңінен тарылуы, иілу бұрышы, соккы тұткырлығы, химиялык кұрамы - кабылданған стандарттар мен техникалык шарттарға сәйкес болулары кажет.

Келіп түскен материалға (табақ және профильдік прокат, дайындамалар) да, ажырауларды, сызаттарды, орамдағы рұксат етілмейтін ойыстарды аныктау максатында сырткы тексеру жасайды. Сертифкаты болмаған жағдайда, металды оның механикалык касиеттерін, химиялык кұрамын және дәнекерленуге арналған сынактары нәтижелері аныкталғанға дейін өндіріске жіберуге болмайды. Мұндай бакылауды өткізу сапасыз дәнекерлеу өнімдерін алуға жол бермеуге, монтаждау және дәнекерлеу жұмыстарына арналған еңбек шығындарын үнемдеуге, ал кейде тіпті металды үнемдеуге мүмкіндік береді, өйткені карама-карсы жағдайда оны міндеті бойынша емес колдану мүмкіндігі жокка шығарылмайды

Металдың дәнекерлеуге бейімділігін бірнеше әдістермен анықтауға болады. Ең алдымен, дәнекерлеуге бейімділік металдың механикалық қасиеттерімен (ажырауға, иілуге, соққы тұтқырлыққа арналған сынақ) және сонымен бірге, сызаттардың пайда болуынсыз және қасиеттердің айтарлықтай өзгеруінсіз жылдам суып қалуға және отыруға қабілеттілігімен, сонымен қатар балқу температурасына дейінгі айтарлықтай жылу кеңеюімен және жылдам қызуымен сипатталады.

Дәнекерлеуге бейімділікті, келесі формуланың көмегімен металдың механикалық қасиеттеріне ықпал ететін бірқатар химиялық элементтердің құрамы бойынша анықтауға болады:

С6ал = С + Mn/20 + Ni/15 + (Cr+ Mo + V)/10

бұл жерде Сбал— көміртектің баламасы, %; Mn, Ni, Mo, V,C - болаттағы химиялық элементтердің құрамы.

Қолмен доғалық, автоматты және жартылай автоматты дәнекерлеу үшін, көміртектің баламасы 0,45 % аспауы қажет.

Кейде, дәнекерлеуге бейімділікті анықтау үшін дәнекерлеу үдерісін имитациялайтын әдістер қолданылады. Мысалы, негізгі металдың пластиналарын, метал дәнекерлеу үдерісінде сезінетін өзгерістерді жасай отырып термиялық өңдеуден өткізеді.

Дәнекерлеу сапасына үлкен ықпалды дәнекерлеу материалдары көрсетеді. Монтаждау барысындағы дәнекерлеу материалдарының негізгі түрі, қолмен дәнекерлеуге арналған электродтар болып табылады. Құрылыс- монтаждау алаңдарына электродтар оларды дайындаушылардан келіп түседі. Электродтардың әрбір партиясында, оларды дайындаушы-зауыт, дайындалған күні, партиясының нөмірі мен салмағы, стандарты, диаметрі, электродтардың типтері мен маркасы, балқытылған металдың механикалық қасиеттері және ондағы рұқсат етілген күкірт пен фосфор құрамы, ұсынылатын дәнекерлеу тәртіптері мен электродтарды құрғату тәртібі көрсетілген сертификаты болуы қажет. Электродтардың әрбір орамында, бұдан бөлек орау тәсіліне байланысты, оған сыртынан оралатын немесе ішіне салынатын этикеткасы болуы қажет. Этикеткада электродтардың міндеттері, олардың диаметрлері, макралары және типтері, ұсынылатын дәнекерлеу және дәнекерлеу алдындағы құрғату тәртіптері, дайындалған күні және партиясының нөмірі көрсетіледі.

Олардың сыртқы түрлерін іріктеп бақылай отырып, келіп түскен электродтардың сәйкестіктерін тексеру қажет. Электродтардың жабындысы мықты (иілгенде және ол болаттан жасалынған плитаға құлағанда тексеріледі) және тығыз болуы қажет, сонымен бірге қуыстары, сызаттары, дөңестері және араласпаған компоненттердің жентегі болмауы қажет.

Сертификат болмаған жағдайда, электродтарды тек оларды тексергеннен кейін ғана қолдануға болады. Тексерілуге электродтардың дәнекерлеу қасиеттері, балқытылған металдың механикалық қасиеттері мен химиялық құрамы, дәнекерлеу қо сылысының механикалық қасиеттері, сонымен қатар жабындының беріктігі жатады. Аустениттік құрылымы жігінде балқытылған метал алуды қамтамасыз ететін электродтар үшін, бұдан бөлек оларда ферриттік фазаның болуын тексеру қажет.

Бірақ, келіп түскен электродтарды (басқа да дәнекерлеу материалдарын) тексеру алдын-алу бақылауының барлық шаралары болып табылмайды.

Электродтардың сапасы көбіне оларды сактау талаптарына тәуелді. Келіп түскен электродтарды тексергеннен кейін, оларды сактауды бакылау міндеті жүктелген зертхана кызметкері, коймадағы сактау және кұрғату (егер, бұл талап электродтарға арналған төлкұжатта белгіленген болса) тәртібін белгілейді, ал сосын койма жұмысшыларынын бұл тәртіптерді орындауларын әлсін-әлсін тексеріп отырады.

Электродтарды алдын-ала бакылаудың маңызды міндеттерінің бірі, ұйымдардың орталык коймаларында және монтаждау учаскелері коймаларында каттауға арналған кажетті талаптарды жасау болып табылады. Қоймалар электродтарды маркалары және диаметрлері бойынша сактауға арналған стеллаждармен, сонымен катар кажетті температура ұсталынып тұратын электродтарды кұрғатуға және кыздыруға арналған пештермен жабдыкталулары кажет. Сонымен бірге, бұл температура конденсацияның есепке ала отырып, тек жылдың әр мезгілінде ғана емес, тәулік бойына тұракты болуы кажет. Баскандай жағдайда, күні бойы кызған жай түнгі суыған жағдайда, ондағы ылғал шык түрінде электродтар орамдарына отырады және герметикалык емес орама болғанда жабындыға өтетін болады.

Электродтарды кұрғату және кыздыру тәртібі жабынды типіне байланысты белгіленеді және олардың төлкұжаттарында, сонымен бірге каталогтарда келтіріледі. Бұл ұсынылатын тәртіптерді мұкият ұстану кажет, өйткені жеткілікті кұрғатылмаған немесе артык кұрғатылған электродтардың сапасы шұғыл нашарлайды. Сонымен бірге, бірінші және екінші жағдайларда, себептері жабындының органикалык кұрамдас бөліктерінің жанып кету салдарынан дәнекерлеу доғасы аймағы корғанысының нашарлауы және ылғал болатын, жіктердегі кыс түзілулердің каупі пайда болады.

Дәнекерлеу жұмыстарын ұйымдаст^ірудың накты пішіндеріне байланысты, электродтарды колдану үшін сактау және дайындауға арналған кажетті шарттарды жасау үшін жауапкершілікті (сонымен катар, баска да дәнекерлеу материалдарының) бакылау бойынша зертхана, дәнекерлеу зертханасы немесе бас дәнекерлеуші кызметі, ал бұл көрсетілген кызметтер жок жерде - ұйымның бас инженері алуы кажет.

Электродтарды кұрғату үшін, ішіне 120 кг электродтарды салуға болатын пешті пайдалануға болады. Бұдан бөлек, онда флюс пен сым кыздырылады.

Дәнекерлеу косылыстарының сапасы, әсіресе қолмен дәнекерлеу тәсілдерінде көбіне дәнекерлеушілердің біліктіліктерімен анықталады. Сондықтан, оларды оқыту кезеңінен бастап, дәнекерлеушілердің біліктіліктерін бақылауға айтарльщтай көңіл бөлу қажет.

Қазіргі таңда дәнекерлеушілерді оқыту екі негізгі тәсілмен жүзеге асырылады: кәсіптік дайындықтың мамандандырылған орталықтарында және кәсіпорындардың оқу комбинаттарында.

Теориялык дайындық дәнекерлеудің теориялык негіздерін зерттеуден, дәнекерлеу доғасының қуат көзінің сипаттамаларымен, дәнекерлеу электродтарының, қорғаныс газдарының маркаларымен танысудан және т.б. тұрады. Қорғаныс газдарындағы газбен дәнекерлеу және доғалық дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу оттыктарының сызбалары, газдарды сақтауға арналған баллондар сызбалары, редукторлар, коспалауыштар және т.б. толығырак карастырылады.

Практикалык окыту дәнекерлеушіге жұмыстарды тарифтік- біліктілік аныктамалығы бойынша берілетін разрядка сәйкес орындау үшін кажет машыктар көлемін камтиды.

Дәнекерлеуші кәсіпорынға келген кезде, ол технологиялык үдеріске сәйкес дәнекерлейтін бөлшектер мен материалдардың дәнекерлеу бойынша тексеру жүргізілетін болады. Өткізілген тексеру нәтижелері бойынша дәнекерлеуші жұмыстарды орындауға жіберіледі немесе оған жұмыс орнындағы косымша окыту талап етіледі. Қосымша окытуды әдетте тәжірибелі дәнекерлеушілер жүзеге асырады

Дәнекерлеушілердің біліктіліктерін тексеру, оның жеке қабілеттері мен әрбір дәнекерлеушінің мүмкіндіктерін бағалауға мүмкіндік береді. Нақты кәсіпорынға қызмет көрсететін, тексеру немесе дәнекерлеу зертханасында, жеке жұмыс істеуге рұқсат берілген әрбір дәнекерлеушіге, оның біліктілігі туралы білуге болатын, барлық қажетті құжаттардан тұратын формуляр жасалуы қажет. Бұл ретте екі санатты формуляр болуы қажет:	қарапайым қатардағы дәнекерлеушілерге және жоғары біліктілікті дәнекерлеушілерге арналған. Қатардағы дәнекерлеушілердің формулярлары әрбір құрылыс-монтаждау басқармасында, ал жоғары білікті дәнекерлеушілерге арналған формулярлар - бас басқармаларда болуы қажет. Бұл объектіні іске қосуға жауапты ұйым, дәнекерлеу жұмыстарын өз күштерімен орындай алмаған жағдайда, іске қосу объектілеріне әртүрлі ұйымдардың дәнекерлеушілерін жібергенде қателеспеуге мүмкіндік береді.

Дәнекерлеушілер аттестаттау алдында, өздері дайындалатын, жұмыстарды орынлау ерекшелігін ескеретін, арнайы теориялык жәнеи практикалык дайындыктан өтулері кажет. Дайындык тиісті ведомство бекіткен арнайы бағдарламалар бойынша өткізіледі.

Дәнекерлеушілерді аттестаттауды ұйымдардағы тұракты әрекет ететін комиссиялар өткізеді. Қайталама аттестаттау мезгіл-мезгіл өткізіліп тұрады. бірак 12 айда бір реттен кем емес, сонымен катар мамандык бойынша жұмыста алты айдан артык үзіліс болғанда және дәнекерлеушіні дәнекерлеу бойынша төменгі сапасы және технологияны бұзғаны үшін жұмыстан уакытша аластатылғаннан кейін жұмыска жіберер алдында өткізілетін болады.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Дәнекерлеу қосылысы деп нені атайды, қосылыстар мен жіктердің қандай түрлерін дәнекерлеу кезінде қолданады?

2. Кеңістікте орналасуы бойынша дәнекерлеу жіктерін қалай бөледі?

3. Орындау сипаты және сыртқы беттің пішіні бойынша дәнекерлеу жіктері қалай бөлінеді?

4. Тұтқыш нені білдіреді?

5. Дәнекерлеу жіктері мен қосылыстарында қандай кернеу пайда болады?

6. Қолжетімді кернеулер және шекті жағдайы бойынша беріктікке дәнекерлеу құрастырылымдарын есептеудің ерекшеліктері неде?

7. Дәнекерлеу жіктері мен дәнекерлеу қосылыстарының негізгі конструктивтік элементтері қандай?

8. Жиектерді ажыратудың әртүрлі пішіндері немен түсіндіріледі?

9. Дәнекерлеу жігін қалыптастыруда бөлшектер арасындағы саңылау қалай әсер етеді?

10. Қандай мақсаттар үшін дәнекерлеу жіктерін белгілеуде қосымша белгілерді қолданады?

Лекция  2.  Техникалық реттеу Заңы. Техникалық реттеудің заңдылық аспектілері, олардың дәнекерлеу өндірісінде қолданылуы. Техникалық реттеу жайлы түсініктер.

Қазақстан Республикасында өнімнің сапасын басқару Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік стандарттау жүйесінің құрамына жүйелердің, процестердің құрылуы, Қазақстандағы стандарттардың таралуы жəне жеткізілуі кіреді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттау жүйесінің құрамына: негізгі шарттары; мемлекеттік стандарттарды жасау жүйесі; жасалу тəртібі, келісім, бекіту жəне техникалық шарттардың тіркелуі; мекеме стандарты, жалпы шарттары; стандарттарды құрудың жалпы талаптары, жеткізу, стандарттың көркемделуі жəне мазмұны жатады. Барлық стандарттарды жасауда Халықаралық мекемелердің стандарттарының талаптары ескеріледі (ISO). ISO ескерген жағдайдағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандартына:

• өндірілетін өнім, процестер, қызмет көрсетулердің міндетті талаптары, оның ішінде халықтың өмірі мен денсаулығының, азаматтардың мүлкінің қауіпсіздігі жəне қоршаған ортаны қорғау, өндірістік санитария жəне қауіпсіздік техникасының міндетті талаптары;

біріккен өнімдердің міндетті талаптары;

• бақылаудың əдісі, өндірілетін өнім, жұмыс, қызмет көрсету, адам өмірінің кауіпсіздігі, денсаулығы жəне қоршаған ортаны қорғау, азаматтардың мүлкінің қауіпсіздігі, бірігушілік жəне өзараауысушылық өнімдері;

• негізгі тұтынушылық жəне өнімнің қасиеті, орамына(упаковка) талаптар; маркировка, өнімнің сақталуы;

• Өндіріс кезінде, өнімде жəне қызмет көрсетуде, өнімнің сапасын қамтамасыз етуде, сақталуы жəне ресурстардың барлық түрін пайдалану, терминдер, анықтамалар жəне белгілеулер, басқа да жалпы техникалық ережелер мен нормалардың жалпы техникалық бірлігін қамтамасыз ету.

Стандарттар бойынша нормативтік құжаттар келесі категорияларға бөлінеді:

• Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары (ҚР СТ);

• сала бойынша стандарттар (ССТ);

• техникалық шарттар (ТШ);

• мекеме стандарттары (М СТ).

Өнімнің сапасы – жүйенің техника-экономикалық көрсеткішінің сандық бағалауының мəнінің қасиеті туралы, өнімнің ерекшелігін көрсетеді, өнімнің сұранысы, өнімнің қоғамдағы қажеттілігі, нарықта өнімнің бағалануы. 3. Құрылымдық-иерархиялық болып келеді. Қарапайым қасиеті ең төменгі деңгейде, ал ең жоғарғы қасиеті – сапа. 4. Жеке қасиеті (қарапайым жəне күрделі) белгілі бір өлшем бірлікпен бағаланады жəне өлшенеді, нəтижесінде өнімнің сапа көрсеткішінің абсолюттік мəні анықталады. 5. Сапа көрсеткішінің абсолюттік мəні. 6. Сапа сөрсеткішінің салыстырмалық мəні.

Сапаны басқару жүйесін енгізу кəсіпорында мынадай міндеттерді шешуге мүмкіндік береді: •жоғары сапалы өнімнің тұрақтылығын қамтамасыз ету; •өнім көлемін ұлғайту жəне оны сататын нарықты табу; •жоғары бағада сататын өнімді көбейту мүмкіндігін қарастыру; •өнімнің бəсекеге жарамдылығы жəне қаржы жағдайының тұрақтылығы жөніндегі мəселелерді шешу. Стандарттау — бұл ең ұтымды нормаларды табатын қызмет, ал содан соң стандарттың үлгілерді, нұсқауларды өнімді əзірлеудегі талап əдістемелерді нормативтік құжаттар ретінде тағайындау. Стандарттаудың басты міндетіхалық шаруашылығының, халықтық еліміздің базасының, экспорт мұқтажы үшін шығарылған өнімге үдемелі талаптарды анықтайтын, сол сияқты осы құжаттарды дұрыс пайдалануды бақылау нормативтік-техникалық жүйе жасау болып табылады. Өнімнің сапасын басқару стандарттауға негізделеді. Ол ұлттық шаруашылықтың, халықтың, қорғаныстың, экспорттың қажеттілігі үшін дайындалатын өнімдерге үдемелі талаптарды анықтайтын нормативтіктехникалық негізі болып табылады. Дайындалған өнімнің сапасының түпкілікті бағалылығы сертификат көмегімен жүзеге асырылады, өнімді сынауды, тиісті сертификат беруді, бағалау сынағының көмегімен кейінгі өндірістің жағдайы үшін өнімді таңбалауды жəне бақылауды білдіреді.

Өнімнің сапасын басқаруда нормативтік актілерді іске асыру сапасын жəне өнім қауіпсіздігі заңдылығын қамтамасыз етуде тиімділік жүйені ұйымдастыруды талап етеді. Шетелдік жəне отандық практиканы еске ала отырып құрылған өнімнің сапасын бақылаудың нормативтік-құқықтық базасы Қазақстан Республикасының аумағында адамдардың жəне жеке тұлғалардың құқықтарының бұзылуында құқықтарын жəне мүдделерін қорғаудан тұрады. Бiздiң ұлттық экономикамыздың бəсекеге қабiлеттiлiгiне оны əлемдiк экономикаға интеграциялаған жағдайда ғана қол жеткiзе аламыз. Сондықтан да Қазақстанның Бүкiлəлемдiк сауда ұйымына кiруiн жеделдету аса маңызды мiндет болып табылады. Бұл тұста өзiмiздiң бүкiл саяси жəне дипломатиялық əлеуетiмiздi толығымен iске қосқанымыз абзал. Жалпы, қазақстандық бизнестiң қалыптасу процесi аяқталып келедi. Ол iшкi ғана емес, сондай-ақ сыртқы нарықтарда да күш сынасу үшiн “пiсiп-жетiлдi”. Ендiгi жерде барлық ісəрекеттерімізді Қазақстанның ғана емес, сондай-ақ əлемдiк нарықтардағы бəсекелестiк күреске дайындауымызды қажет етеді. Қазақстан капиталының шетелге қозғалысы, оның сыртқы нарықтарды игеруiн қолдауды қажет етеді. Бұл – жаһандық бəсекелестiктiң элементi, сондықтан шетелдердегi барлық мемлекеттiк құрылымдар отандық бизнеске көмек пен қолдау көрсетулерi тиiс. Ээкономикамыздың бəсекеге қабiлеттiлiгi, көбiнесе, кəсiпорындарымыздың халықаралық стандарттарға шұғыл түрде көшуiмен айқындалады.

Қазіргі уақытта, отандық кəсіпорындардың көпшілігі өндірістік техникалар мен технологиялардың артта қалуымен байланысты бəсекегеқабелетсіз болып табылады. Сондықтан, өнімнің сапасы төңірегіндегі сұрақтар қазіргі таңда өте күрделі экономикалық жəне ұйымдық мəселелердің бірі болып келеді. Осы мақсатта отандық кəсіпорандардың бəсекегеқабілеттілігін арттыруда ҚР-да өнімді басқарудың сапалық жүйесін енгізуді жəне оны сертификаттауды құруда келесідегідей жүйелер ұсынылады: Біріншіден: - ұлттық жəне халықаралық деңгейде отандық кəсіпорындардың бəсекегеқабілеттілігін арттыруда, өнім өндірушілерге тұтынушылардың сенімділігі артуына, өткізу нарығы, жұмыс көлемін, пайдалылықты жоғарылатады. Екіншіден: - тауар өндірушілер қоғам мен тұтынушыға өнімнің халықаралық жəне мемелекеттік стандарттарға сай жəне экологиялық таза, тұтынушылардың барлық талаптарының қанағаттануына жəне қызмет көрсетудегі барлық талаптарды орындайтынына кепілдік береді. Үшіншіден: - Қазақстанда мұндай сапа жүйесін құру жəне оны сертификаттау ұзақ процестер мен жергілікті қиыншылықтарды өткереді. Сондықтан, өнімнің сапасын арттыруда мемлекетпен қатар жеке кəсіпкерлер де атсалысуы керек

Техникалық реттеу туралы түсініктеме Тиімді жұмыс атқаратын Дүниежүзілік нарықты мемлекеттер тарифтік және техникалық (тарифтік емес) кедергіні жоюға бағытталған шараларды қолдану арқылы құрыла алады. Техникалық кедергі деп техникалық регламенттерде және стандарттарда қамтылатын талаптардың әртүрлілігі немесе өзгермелілігі салдарынан тауарды нарыққа шығарғанда туындайтын, дағдылы коммерциялық практикамен салыстырғанда үстеме шығынға әкелетін жағдайларды айтады. Қазақстан Республикасының Дүниежүзілік сауда ұйымына кіруінің басты шарттарының бірі, ол осы ұйымның саудадағы техникалық кедергіге қатысты келісімінің талаптарын сақтау болып табылады. Техникалық кедергілерді жоюға қатысты программалардың негізін Үкіметтің шаруашылық субъектілерінің рыноктағы жұмыс ретін ұйымдастыруға бағытталған техникалық реттеу шеңберіндегі ісқимылдары құрайды. Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы» Заңына сәйкес техникалық реттеу-санитарлық және фитосанитарлық шараларды қоспағанда, сәйкестікті растау, аккредиттеу және белгіленген талаптардың сақталауын мемлекеттік бақылау мен қадағалау жөніндегі қызметті қоса алғанда, өнімге, көрсетілетін қызметке, үдерістерге қойылатын міндетті және ерікті талаптарды анықтауға, белгілеуге, қолдануға және орындауға байланысты қатынастарды құқықтық және нормативтік реттеу. Елімізде міндетті талаптар көптеген құжаттар түрінде белгіленіп келеді (мысалы, санитарлық ережелер мен нормалар, құрылыс нормалары мен ережелері және т.б.). Техникалық реттеудің мұндай жүйесі халықаралық практикаға сәйкес емес. Халықаралық тәжірибеде стандарттар ерікті құжат түрінде қарастырылады да, негізгі талаптар «техникалық регламент» деп аталатын бір құжатта шоғырланады. Стандарттар техникалық регламенттерде, оларға сілтемелер жасалғанда ғана міндетті түрде орындалуға тиісті, өйткені олар өнімнің, қызмет көрсетудің техникалық регламенттерде белгіленген нормалары мен талаптарына сәйкестігін дәлелдеу негізі ретінде қарастырылады. Техникалық регламенттің мысалы ретінде Еуропа Одағының заңнамаларын келтіруге болады. Еуропа Одағында стандарттар ерікті түрде болғанымен, қолданыстағы техникалық реттеу жүйесі олардың орындалмауына жол бермейді және бұл жағдай өнімдер мен қызмет көрсетудің басым үлесін қамтиды. Мысалы, Еуропа Одағында техникалық реттеумен өнімнің 75 пайызы қамтылған. 33 Өнімнің қауіпсіздігіне қатысты жауапкершілікті Үкі мет дайындаушылардың өздеріне жүктейді, яғни оларға үлкен сенім білдіріледі. Еркін нарық жағдайында оның ережелері өте қатаң. Егер дайындаушы тұтынушының сенімін анықтамаса, онда ол нарыққа қайтып оралмауы мүмкін. Осы себепті дайындаушылар техникалық регламенттердің және оларға үйлестірілген стандарттардың талаптарын бұлтарыссыз орындайды. Техникалық реттеудің халықаралық жүйесінің құрамына техникалық нормаларды тағайындау, оларды бағалау және растау кіреді. Осындай техникалық ережелерге үйлестірудің қарапайым сызбасы дүние жүзінің көптеген елдерінде қолданылады. Техникалық реттеу объектілері – өнім, көрсетілетін қызмет, үдерістер. Мемлекеттік органдар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын және Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес техникалық реттеу объектілеріне қатысты пайдалану құқығын иеленетін жеке және заңды тұлғалар техникалық реттеу субъектілері болып табылады. Техникалық реттеудің басты элементтері: – өнімге және өнімнің өмірлік цикліне қатысты үдерістерге міндетті талаптарды белгілеу, қолдану және орындау. – өнімге, өнімнің өмірлік цикліне қатысты үдерістерге, қызмет көрсетуге ерікті негіздегі талаптарды белгілеу және қолдану. – сәйкестікті бағалау шеңберінде құқықтық реттеу. Бірінші элемент метрология ережелеріне техникалық регламенттерді қабылдау және қолдану арқылы, екінші элемент стандарттау арқылы, ал үшінші элемент сәйкестікті бағалау арқылы жүзеге асырылады.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

- Сапа басқару дегеніміз?

- Сапа басқару дегеніміз?

- Сапаны қамтамасыз ету дегеніміз не?

- Өнімнің сапасы басқару жүйесінің негізгі регламенттері...

- Сапа құрылымы неден тұрады?

- Сапа менеджментінің жүйесі неше принціптен тұрады?

- Өнімге қойылатын ағымдағы талаптар...

Лекция 3. Дәнекерелеу өндірісі саласындағы процесстер мен өнімнің сапасын қамтамасыз ету жүйелері. Негізгі түсініктер. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда  дәнекерлеу өндірісі практикасындағы қолданылатын процесстер мен өнімнің сапасын қамтамасыз ету жүйелері.

Өндіріс процесінде негізгі және шөгінді металдардың сапасын, флюстерді, электродтарды, пісіру дайындамаларын, құрылғылардың, жинаудың және бақылау-өлшеу аспаптарының дәлдігін, жабдық пен құралдың жұмысын бақылайды, сондай-ақ өндірістік персоналдың біліктілігін тексереді.

Бастапқы материалдар мен дайындамаларды бақылау. Дәнекерлеу қосылыстарының жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін негізгі металды, электродтарды, дәнекерлеу сымын, флюстер мен қорғайтын газдарды бақылау қажет. Бастапқы материалдарда олардың жоғары сапасына кепіл беретін сертификаттар болуға тиіс. Осындай сертификаттар болмаған кезде, сондай-ақ сыртқы ақаулар болған кезде бастапқы материалдарды тек химиялық талдауды, механикалық сынақтарды және пісірілуіне сынақтарды жүргізгеннен кейін ғана пайдалануға жібереді.

Негізгі металл құйылған дайындамалар түрінде майысқан жерлеріне, қылаулардың, қабыршақтардың, тоттардың, саңылаулардың, шөгіндік қаяулардың және сызаттардың болуына тексеріледі. Пісіруге жататын аймақтарға ерекше назар аударады, олар кірден, майдан, бояудан және басқа ластанған жерлеріне мұқият тексерілуі қажет. Табақты, жолақты және бейінді прокатта қатпарлану мен қабыршақтың болуын, табақ қалыңдығының біркелкілігіне және т.б. бақылайды.

Электродтарды төсем қалыңдығының біркелкі болуына, онда сызаттар мен басқа механикалық зақымдарға тексереді. Электродты өзек пен төсемнің балқу сипатын, қождың бөліну жеңілдігін және пісіру жапсарын қалыптастыру сапасын анықтау үшін сынама дәнекерлеуді орындайды.

Пісіру сымын үстіңгі бетінің тазалығына, қажетсіз төсемдер мен қатпарлардың жоқтығына тексереді, сонымен қатар осы сымды қолданып сынама дәнекерлеуді орындайды.

Флюстерді тексеру кезінде шамасы бойынша бөлшектердің мөлшерлері мен бірлкелкі болуын анықтайды. Бұдан басқа, кір жерлер мен басқа қосылулардың болуын, флюстердің ылғалдылығы мен тұрақтандырушы қасиеттерін бақылауға алады.

Қоргайтын газдарды зиянды қоспалар мен ылғалдың болмауына тексереді.

Жиналуын бақылау. Пісіруге жиналған бөлшектер мен тораптардың негізгі бақыланатын мөлшерлеріне:

-  Жиектерді бөлмей түйіспе қосылыстарда — жиектер арасында саңылау және мұқалту, ал жиектерді бөлумен — қосымша олардың қисаю бұрышы;

- Айқас қосылыстарда — жабын шамасы және табақтар арасындағы саңылау;

- Таврлы қосылыстарда — табақ пен жиек арасында саңылау, пісірілетін элементтер арасындағы бұрыш, сондай-ақ жиектерді мұқалту және қисаю бұрышы;

- Бұрышты қосылыстарда — пісірілетін элементтер арасындағы саңылау және олардың арасындағы бұрыш.

Көрсетілген параметрлерді өлшеу және тексеру үшін арнайы немесе әмбебап құралды қолданады. Техникалық талаптардан немесе белгіленген техникалық процестен ауытқуларымен бірге пісіруге жиналған бөлшектер мен тораптарды бракқа шығарады. Бақылау құралдары, тәртібі мен әдістемесі өндірістің технологиялық процесін әзірлеу кезінде көзделеді.

Құрал-жабдық пен жабдықтауды бақылау.Дәнекерленген қосылыстардың сапасы көбінесе пісіру жабдығының жарамды жұмысына байланысты болады. Бақылаудың осы түрінің мақсаты мен арналуы - пісіру құрал -жабдығын жұмысқа қабілетті жағдайда ұстау.

Доғалы пісіруге арналған құрал жабдық доғаның тұрақты жануын, пісіру режимін реттеу дәлдігі мен дұрыстығын қамтамасыз ету қажет. Осы параметрлер әрқашан жабдықты іске қосу алдында және өндіріс процесінде мұқият тексерілу тиіс. Жабдықтау мен құрылғылар құрылымның қажетті тығыздығы мен қаттылығын, пісірілетін бөлшектер мен тораптардың берік бекітілуін, олардың пісіруге қолайлы орынға орнатылуын және т.б. қамтамасыз ету керек. Осы талаптар құрылғыларды жобалауға және әзірлеуге арналған техникалық талаптарда көрсетіледі. Пайдалануға енгізуге дейін жаңадан әзірленген құрылғыларды техникалық талаптарға сәйкестігіне тексереді. Құрылғының жарамдылығы туралы соңғы қорытынды бірінші дәнекерленген құрылымды әзірлеуден және өлшемдерін тексеруден кейін беріледі.

Өндіріс процесінде құрылғылар мен жабдықтаудың жағдайын жүйелі бақылап отырады және қажет жағдайда оларды ауыстырады немесе жөндейді.

Технологияны бақылау. Шығарылатын өнімнің сапасын қамтамасыз ету үшін өндіріс процесінде бақылау маңызды мәнге ие болады. Құрал-жабдықтың, аппаратураның, құрылғылардың, аспаптардың және құралдардың жағдайын, сонымен қатар дәнекерлеу операцияларын орындау барысын қадағалап отыру пісіру ақауларын уақытылы анықтауға және олардың пайда болу себептерін жою бойынша шараларды қабылдауға мүмкіндік береді.

Дәнекерленген құрылымдарды әзірлеу технологиясын бақылау пісіруге дайындалған бөлшектерді, пісіру құрылғыларының жарамдылығын, тораптарды жинау дәлдігін, пісіру материалдарының жағдайын, пісіру жабдығын тексеруді және пісірудің белгіленген режимдерін сақтауды қамтиды.

Пісіруге дайындалған бөлшектерде жиектердің геометриялык параметрлерін, олардың үстіңгі бетінде ластанулардың, тот пен ылғалдың болмауын тексереді.

Пісіру кұрылғыларының қысқыш және жылу бөлетін элементтерінің жарамдылығын, олардың орнатылған беттерінің жарамдылығын, сондай-ақ флюсті жөкешіктер мен мыс төсемдерін бакылайды.

Жиналған тораптарда негізгі габариттік өлшемдерін, жапсарлардағы саңылауларды және пісірілетін жиектердің қозғалуын, тұтқыштардың сапасын және технологиялық тақтайшалардың болуын тексереді.

Пісіру режимдерін тоқтың күші, пісіру кернеуі мен жылдамдығы бойынша бақылайды. Бақылауды аспаптардың көрсеткіштері және пісіру жапсарының сыртқы түрі бойынша жүргізеді.

Технологиялық процестің барысын операциялық бақылауды осы учаске, цех немесе кәсіпорын жұмысына жауапты технологтар мен шеберлер жүзеге асырады.

Өндірістік персоналдың біліктілігін тексеру. Пісіруге алынған бөлшектер мен тораптардың дайындығын және пісіру процесін бақылау құрылымды әзірлеудің технологиялық процесінің бүкіл кезеңдерінде өндірістік персоналдың (пісірушілер) біліктілігін тексермей тиімді болмайды. Ең алдымен, осындай тексеруді пісіру жұмыстарын орындауға рұқсат беру кезінде жүргізеді. Бұдан басқа осы өндіріс процесінде пісірушілер үлгілерді пісіруді орындаумен пісіру жұмыстарының теориясы мен практикасы бойынша қайта сынақтардан мерзімді өтуі қажет, кейін оларды бұзылмайтын бақылау әдістерін қолданып тексереді және механикалық сынақтарға алады.

Қосылыстар мен дайын құрылымдарды бақылау. Қосылыстар мен дайын құрылымдар сапасын бақылау пісіру жапсарлары мен бұйымдардың тексерулері мен өлшемдерін, жапсар металының металлографикалық және физикалық-химиялык зерттеулерін, механикалық сынақтар мен бұзылмайтын бақылауды қамтиды.

Пісіруге алынған бөлшектерді, пісіру процесінде жапсарларды және дайын дәнекерленген қосылыстарды дайындау мен жинау сапасын сыртқы тексеру - анағұрлым арзан және жедел әдіс арқылы тексереді. Осы әдіспен бақылаудың басқа түрлерін қолдануға қарамастан барлық дәнекерленген қосылыстарды тексереді.

Пісіру жапсарлары мен құрылымдарын тексеру және өлшеу. Аспапсыз көзбен немесе үлкейткіш әйнекпен сыртқы тексеру кезінде ең алдымен жапсарлардың төменгі бөлігінде сызаттар, саңылаулар, тілікшелер, қаяулар, күйіктеспелер, қаспақтар, шалапісірілімдер түрінде жапсарлардың кемшіліктерін анықтайды. Осы ақаулардың көбіне рұқсат берілмейді және түзетілуі тиіс. Тексеру кезінде сонымен қатар жапсарлар нысандарының ақауларын, қабыршақтардың бөлінуін және жапсардың шығыңқы бетінде металдың бөлінуінің жалпы сипатын анықтайды.

Жапсардың үстіңгі бетінде пісірудің әрбір тәсілі үшін және оны орындау кезінде жапсардың кеңістікті орны үшін белгілі сыртқы түрі болады. Қабыршақтардың біркелкі болуы пісіруші жұмысының сапасын, оның доғаның тұрақты ұзындығын ұстау қабілетін және пісірудің біркелкі жылдамдығын сипаттайды. Қабыршақтардың әркелкі болуы, жапсардың түрлі ені мен биіктігі доға қуатының ауытқуларына, оның жиі үзіктеріне және пісіру үстінде жанудың тұрақсыздығына көрсетеді. Осындай жапсарда шала пісірілімдер, саңылаулар, қожды қосылулар және басқа ақаулар болуы мүмкін.

Тік және төбелі жағдайда пісіру кезінде пісіру жапсарларында қабыршақтардың нақты байқалған әркелкілігі, дөңестер, аңғарлар мен қаспақтар болады.

Пісіру жапсарларын сыртқы түрі бойынша арнайы эталондармен салыстырады. Жапсарлардың геометриялық параметрлерін әмбебап шаблондар немесе өлшеу аспаптары арқылы өлшейді.

Мұқият сыртқы тексеру, әдетте қарапайым операцияны білдіреді және ақаулардың түзілуін табу мен ескертудің жоғары тиімді тәсілі болып қызмет атқаруы мүмкін. Тек сыртқы тексеруді жүргізген соң және жол берілмейтін ақауларды түзеткен соң ғана дәнекерленген қосылыстарды ішкі ақауларды анықтау үшін басқа физикалык әдістермен бақылауға алады.

Дәнекерлеу косылыстары сапасына, оларды орындаудан олардың пайдалануға жарамдылыктары мен кепілдендірілген кызмет ету мерзімдері тәуелді болатын белгілі бір талаптар койылады. Дәнекерлеу косылыстарының сапасы, олардың көмегімен олардың беріктіктері, иілгіштіктері, коррозиялык төзімділіктері, тозуға төзімділіктері және баска да касиеттері бағаланатын көрсеткіштер жиынтығынан тұратын, кешенді сипаттама болып табылады.

Бұл көрсеткіштердің нормативтік мәндері, оларды орындау дәнекерлеу жіктерінің белгілі бір конструктивтік және технологиялык спаттамалармен камтамасыз етілетін, дәнекерлеу жіктеріне койылатын талаптарды аныктайды. Конструктивтік сипаттамаларға дәнекерлеу жігінің пішіні және геометриялык параметрлері, ал технологиялыкка - калдык кернеулер деңгейі, деформациялар көлемдері, акаулар көлемдері мен сандары және т.б. жатады.

Сапаны бакылау сапа көрсеткіштерінің белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру болып табылады. Дәнекерлеу жіктеріне койылатын талаптарға және олардың жауапкершіліктері санаттарына сәйкес, кәсіпорындағы өнімнің сапасын бакылаудың белгілі бір жүйесі белгіленеді. Бұл жүйе жекелеген белгілер бойынша техникалыкбакылау түрлерінің жіктелімдері жүйесіне негізделеді:

Технологиялык үдерісі кезеңдері бойынша бакылау келесілерге бөлінеді:

- кіріс (алдын-алу);

- операциялык (ағымдағы);

- кабылдау-тапсыру.

Кіріс бақылауы негізгі және дәнекерлеу материалдарын (коспа сымдарды, флюстерді, газдарды, электродтарды), жартылай шикізаттарды және толымдауыш бұйымдарды, сонымен катар дәнекерлеуші жабдыктың жұмыска кабілеттілігін және дәнекерлеушілердің біліктіліктерін тексеруден тұрады

Операциялық	бақылауды	дайындаушының технологиялык кұжаттамасына және нормативтік техникалык кұжаттамаға сәйкес орындайды. Ағымдағы бакылау орындалатын операциялардың сапасын бағалау үшін жеткілікті болуы кажет.

Қабылдау-тапсыру бақылауы жарамды өнімді жарамсыздардан бөлу максатында жүзеге асырылады.

Дәнекерлеу конструкцияларын бакылауды, жалпы оларды өңдегеннен кейін немесе дәнекерлеу жіктерін механикалык өңдегеннен кейін орындайды (егер, өңдеудің бұл түрлері жүргізілетін болса).

Акаулардың ыкпалдары тек олардың көлемдеріне ғана емес, сонымен катар пішіндеріне де байланысты. Неғұрлым кауіпті акауларға сызаттар, шала пісірілімдер және тіліктер жатады. Шамалы кауіптілерге куыстар жатады, аралык калыпта косылыстар бар. Акаулардың барлык с анамаланған түрлері кернеулердің шоғырланулары коэффициенттерінің белгілі бір мәндерімен сипатталады. Акаудың кауіптілігі келесі тәртіпте артады:	ұзыншак куыстар, тесіктер, куыстардың тізбегі немесе жинакталуы,сызыктык шлак немесе флюстік косылыстар.

Бірінші кезекте бакылауға, олардың өзара түйісулері және акаулар белгілері бар учаскелердегі дәнекерлеу жіктері алынады. Дәнекерлеу косылыстарын сызаттардың пайда болуы мүмкіндігі ұлғаятын, жоғары каттылыктағы тораптарда бакылау әдістері мен көлемдері, косымша жобалык кұжаттамаларда көрсетілуі тиіс.

Суык сызаттардың пайда болуына жоғары сезімталдыктарымен сипатталатын дәнекерлеу косылыстарының сапасын бакылауды, дәнекерлеу жұмыстары аякталғаннан кейін кем дегенде екі тәулік өткеннен кейін жүзеге асыру кажет.

Дәнекерлеу косылыстарының сапасын арттырудың маңызды шарттарының бірі, сапаны бакылау жүйесін тұракты түрде жаксарту болып табылады. Сапаны бакылаудың колданыстағы жүйесінде, негізгі назар дайын дәнекерлеу жіктеріндегі акауларды аныктауға бөлінеді. Осымен дәнекерлеу өнімдеріндегі жарамсыздыктардың айтарлыктай пайызы түсіндіріледі. Жағдай физикалык әдістермен сапаны бакылаудың, көбіне дәнекерлеу жұмыстары орындалғаннан кейін ұзак уакыттан кейін жүргізілетіндіктерімен ушығады, бұл жарамсыздык себептерін жою бойынша шараларды уакытылы кабылдауға мүмкіндік бермейді.

Дәнекерлеу жіктеріндегі акаулар дайын өнімді тапсыру барысында, ал кейде оны пайдалану үдерісінде табылатын жағдайлар да болады. Егер, ол тек орындалған жіктердегі акауларды аныктауға бағытталса немесе дәнекерлеу жұмыстары орындалғаннан кейін ұзак уакыттан соң жүргізілсе болжалды нәтижелерге кол жеткізуді камтамасыз етпейді. Бұл жағдайда, жарамсыздыктардың пайда болулары себептерін жоюға арналған шараларды кабылдау мүмкін емес.

Тиісінше, негізгі назарды дәнекерлеу өндірісінің әртүрлі ке зеңдерінде негізгі және дәнекерлеу материа лдарын, дәнекерлеушілердің біліктіліктерін, дәнекерлеу жабдыктарын, өнімдерді дәнекерлеуге дайындалуын, дәнекерлеу технологияларын тексеруге мүмкіндік беретін алдын-ала бакылауға баса назар аудару кажет.

Дәнекерлеу өнімдерінің жоғары сапасы тек, бастапкы негізгі және дәнекерлеу материалдарының сапасын камтамасыз еткен жағдайда ғана мүмкін болады.

Дәнекерлеу косылыстарына арналған негізгі материал метал болып табылады. Дәнекерлеу алдында материалға арналған сертификаттардың және оның зауыттык таңбалануының болуы тексеріледі, ал арнайы болаттар үшін, бұдан бөлек коспаланған элементтердің болуы және мөлшері тексеріледі.

Сертификатта маркасы және химиялык кұрамы, балкыма нөмірі, партияның салмағы және нөмірі, колданыстағы стандартка сәйкес орындалған барлык сынактардың нәтижелері, жіберілетін материалға арналған стандарт нөмірі, материалдың профилі және көлемі көрсетіледі. Материалдың механикалык касиеттері көрсеткіштері - беріктік, ағымдылык шектері, салыстырмалы ұзартылуы және көлденеңінен тарылуы, иілу бұрышы, соккы тұткырлығы, химиялык кұрамы - кабылданған стандарттар мен техникалык шарттарға сәйкес болулары кажет.

Келіп түскен материалға (табақ және профильдік прокат, дайындамалар) да, ажырауларды, сызаттарды, орамдағы рұксат етілмейтін ойыстарды аныктау максатында сырткы тексеру жасайды. Сертифкаты болмаған жағдайда, металды оның механикалык касиеттерін, химиялык кұрамын және дәнекерленуге арналған сынактары нәтижелері аныкталғанға дейін өндіріске жіберуге болмайды. Мұндай бакылауды өткізу сапасыз дәнекерлеу өнімдерін алуға жол бермеуге, монтаждау және дәнекерлеу жұмыстарына арналған еңбек шығындарын үнемдеуге, ал кейде тіпті металды үнемдеуге мүмкіндік береді, өйткені карама-карсы жағдайда оны міндеті бойынша емес колдану мүмкіндігі жокка шығарылмайды

Металдың дәнекерлеуге бейімділігін бірнеше әдістермен анықтауға болады. Ең алдымен, дәнекерлеуге бейімділік металдың механикалық қасиеттерімен (ажырауға, иілуге, соққы тұтқырлыққа арналған сынақ) және сонымен бірге, сызаттардың пайда болуынсыз және қасиеттердің айтарлықтай өзгеруінсіз жылдам суып қалуға және отыруға қабілеттілігімен, сонымен қатар балқу температурасына дейінгі айтарлықтай жылу кеңеюімен және жылдам қызуымен сипатталады.

Дәнекерлеуге бейімділікті, келесі формуланың көмегімен металдың механикалық қасиеттеріне ықпал ететін бірқатар химиялық элементтердің құрамы бойынша анықтауға болады:

С6ал = С + Mn/20 + Ni/15 + (Cr+ Mo + V)/10

мұнда Сбал— көміртектің баламасы, %; Mn, Ni, Mo, V,C - болаттағы химиялық элементтердің құрамы.

Қолмен доғалық, автоматты және жартылай автоматты дәнекерлеу үшін, көміртектің баламасы 0,45 % аспауы қажет.

Кейде, дәнекерлеуге бейімділікті анықтау үшін дәнекерлеу үдерісін имитациялайтын әдістер қолданылады. Мысалы, негізгі металдың пластиналарын, метал дәнекерлеу үдерісінде сезінетін өзгерістерді жасай отырып термиялық өңдеуден өткізеді.

Дәнекерлеу сапасына үлкен ықпалды дәнекерлеу материалдары көрсетеді. Монтаждау барысындағы дәнекерлеу материалдарының негізгі түрі, қолмен дәнекерлеуге арналған электродтар болып табылады. Құрылыс- монтаждау алаңдарына электродтар оларды дайындаушылардан келіп түседі. Электродтардың әрбір партиясында, оларды дайындаушы-зауыт, дайындалған күні, партиясының нөмірі мен салмағы, стандарты, диаметрі, электродтардың типтері мен маркасы, балқытылған металдың механикалық қасиеттері және ондағы рұқсат етілген күкірт пен фосфор құрамы, ұсынылатын дәнекерлеу тәртіптері мен электродтарды құрғату тәртібі көрсетілген сертификаты болуы қажет. Электродтардың әрбір орамында, бұдан бөлек орау тәсіліне байланысты, оған сыртынан оралатын немесе ішіне салынатын этикеткасы болуы қажет. Этикеткада электродтардың міндеттері, олардың диаметрлері, макралары және типтері, ұсынылатын дәнекерлеу және дәнекерлеу алдындағы құрғату тәртіптері, дайындалған күні және партиясының нөмірі көрсетіледі.

Олардың сыртқы түрлерін іріктеп бақылай отырып, келіп түскен электродтардың сәйкестіктерін тексеру қажет. Электродтардың жабындысы мықты (иілгенде және ол болаттан жасалынған плитаға құлағанда тексеріледі) және тығыз болуы қажет, сонымен бірге қуыстары, сызаттары, дөңестері және араласпаған компоненттердің жентегі болмауы қажет.

Сертификат болмаған жағдайда, электродтарды тек оларды тексергеннен кейін ғана қолдануға болады. Тексерілуге электродтардың дәнекерлеу қасиеттері, балқытылған металдың механикалық қасиеттері мен химиялық құрамы, дәнекерлеу қо сылысының механикалық қасиеттері, сонымен қатар жабындының беріктігі жатады. Аустениттік құрылымы жігінде балқытылған метал алуды қамтамасыз ететін электродтар үшін, бұдан бөлек оларда ферриттік фазаның болуын тексеру қажет.

Бірақ, келіп түскен электродтарды (басқа да дәнекерлеу материалдарын) тексеру алдын-алу бақылауының барлық шаралары болып табылмайды.

Электродтардың сапасы көбіне оларды сактау талаптарына тәуелді. Келіп түскен электродтарды тексергеннен кейін, оларды сактауды бакылау міндеті жүктелген зертхана кызметкері, коймадағы сактау және кұрғату (егер, бұл талап электродтарға арналған төлкұжатта белгіленген болса) тәртібін белгілейді, ал сосын койма жұмысшыларынын бұл тәртіптерді орындауларын әлсін-әлсін тексеріп отырады.

Электродтарды алдын-ала бакылаудың маңызды міндеттерінің бірі, ұйымдардың орталык коймаларында және монтаждау учаскелері коймаларында каттауға арналған кажетті талаптарды жасау болып табылады. Қоймалар электродтарды маркалары және диаметрлері бойынша сактауға арналған стеллаждармен, сонымен катар кажетті температура ұсталынып тұратын электродтарды кұрғатуға және кыздыруға арналған пештермен жабдыкталулары кажет. Сонымен бірге, бұл температура конденсацияның есепке ала отырып, тек жылдың әр мезгілінде ғана емес, тәулік бойына тұракты болуы кажет. Баскандай жағдайда, күні бойы кызған жай түнгі суыған жағдайда, ондағы ылғал шык түрінде электродтар орамдарына отырады және герметикалык емес орама болғанда жабындыға өтетін болады.

Электродтарды кұрғату және кыздыру тәртібі жабынды типіне байланысты белгіленеді және олардың төлкұжаттарында, сонымен бірге каталогтарда келтіріледі. Бұл ұсынылатын тәртіптерді мұкият ұстану кажет, өйткені жеткілікті кұрғатылмаған немесе артык кұрғатылған электродтардың сапасы шұғыл нашарлайды. Сонымен бірге, бірінші және екінші жағдайларда, себептері жабындының органикалык кұрамдас бөліктерінің жанып кету салдарынан дәнекерлеу доғасы аймағы корғанысының нашарлауы және ылғал болатын, жіктердегі кыс түзілулердің каупі пайда болады.

Дәнекерлеу жұмыстарын ұйымдаст^ірудың накты пішіндеріне байланысты, электродтарды колдану үшін сактау және дайындауға арналған кажетті шарттарды жасау үшін жауапкершілікті (сонымен катар, баска да дәнекерлеу материалдарының) бакылау бойынша зертхана, дәнекерлеу зертханасы немесе бас дәнекерлеуші кызметі, ал бұл көрсетілген кызметтер жок жерде - ұйымның бас инженері алуы кажет.

Электродтарды кұрғату үшін, ішіне 120 кг электродтарды салуға болатын пешті пайдалануға болады. Бұдан бөлек, онда флюс пен сым кыздырылады.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Балқытумен дəнекерлеу барысында болаттың дəнекерлеу қосылысында қандай құрылымдық аймақтар қалыптастырылады?

2. Дəнекерлеу қосылысында құрылымдық аймақтар енін қандай фактор анықтайды?

3. Дəнекерлеу қосылысының толық емес балқу учаскесі дегеніміз не?

4. Балқытумен дəнекерлеу барысындағы болаттың дəнекерлеу қосылысының қайта кристалдану учаскесініңтемпературалық шекаралары қандай?

5. Көгере сынғыштық учаскесінде қандай механикалық қасиеттер нашарлайды?

Лекция 4. Дәнекерелеу өндірісін аттестаттау жүйесі. Өндірістік

кәсіпорында дәнекерлеу жұмыстары мен дәнекерлеу өндірісі

өнімдерінің сапасын басқару жүйесін құрудың негізгі көзқарастары

және принциптері. Өндірістік кәсіпорында дәнекерлеу жұмыстарының

сапасын басқару жүйесін ұйымдастыруға арналған қажетті қызметтердің ұсынылатын құрамы. Дәнекерлеу  өндірісінің сапасын басқару

жүйесін құрудың варианттары.

Дәнекерлеу косылыстарының сапасы, әсіресе қолмен дәнекерлеу тәсілдерінде көбіне дәнекерлеушілердің біліктіліктерімен анықталады. Сондықтан, оларды оқыту кезеңінен бастап, дәнекерлеушілердің біліктіліктерін бақылауға айтарльщтай көңіл бөлу қажет.

Қазіргі таңда дәнекерлеушілерді оқыту екі негізгі тәсілмен жүзеге асырылады: кәсіптік дайындықтың мамандандырылған орталықтарында және кәсіпорындардың оқу комбинаттарында.

Теориялык дайындық дәнекерлеудің теориялык негіздерін зерттеуден, дәнекерлеу доғасының қуат көзінің сипаттамаларымен, дәнекерлеу электродтарының, қорғаныс газдарының маркаларымен танысудан және т.б. тұрады. Қорғаныс газдарындағы газбен дәнекерлеу және доғалық дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу оттыктарының сызбалары, газдарды сақтауға арналған баллондар сызбалары, редукторлар, коспалауыштар және т.б. толығырак карастырылады.

Практикалык окыту дәнекерлеушіге жұмыстарды тарифтік- біліктілік аныктамалығы бойынша берілетін разрядка сәйкес орындау үшін кажет машыктар көлемін камтиды.

Дәнекерлеуші кәсіпорынға келген кезде, ол технологиялык үдеріске сәйкес дәнекерлейтін бөлшектер мен материалдардың дәнекерлеу бойынша тексеру жүргізілетін болады. Өткізілген тексеру нәтижелері бойынша дәнекерлеуші жұмыстарды орындауға жіберіледі немесе оған жұмыс орнындағы косымша окыту талап етіледі. Қосымша окытуды әдетте тәжірибелі дәнекерлеушілер жүзеге асырады

Дәнекерлеушілердің біліктіліктерін тексеру, оның жеке қабілеттері мен әрбір дәнекерлеушінің мүмкіндіктерін бағалауға мүмкіндік береді. Нақты кәсіпорынға қызмет көрсететін, тексеру немесе дәнекерлеу зертханасында, жеке жұмыс істеуге рұқсат берілген әрбір дәнекерлеушіге, оның біліктілігі туралы білуге болатын, барлық қажетті құжаттардан тұратын формуляр жасалуы қажет. Бұл ретте екі санатты формуляр болуы қажет: қарапайым қатардағы дәнекерлеушілерге және жоғары біліктілікті дәнекерлеушілерге арналған. Қатардағы дәнекерлеушілердің формулярлары әрбір құрылыс-монтаждау басқармасында, ал жоғары білікті дәнекерлеушілерге арналған формулярлар - бас басқармаларда болуы қажет. Бұл объектіні іске қосуға жауапты ұйым, дәнекерлеу жұмыстарын өз күштерімен орындай алмаған жағдайда, іске қосу объектілеріне әртүрлі ұйымдардың дәнекерлеушілерін жібергенде қателеспеуге мүмкіндік береді.

Дәнекерлеушілер аттестаттау алдында, өздері дайындалатын, жұмыстарды орынлау ерекшелігін ескеретін, арнайы теориялык жәнеи практикалык дайындыктан өтулері кажет. Дайындык тиісті ведомство бекіткен арнайы бағдарламалар бойынша өткізіледі.

Дәнекерлеушілерді аттестаттауды ұйымдардағы тұракты әрекет ететін комиссиялар өткізеді. Қайталама аттестаттау мезгіл-мезгіл өткізіліп тұрады. бірак 12 айда бір реттен кем емес, сонымен катар мамандык бойынша жұмыста алты айдан артык үзіліс болғанда және дәнекерлеушіні дәнекерлеу бойынша төменгі сапасы және технологияны бұзғаны үшін жұмыстан уакытша аластатылғаннан кейін жұмыска жіберер алдында өткізілетін болады.

Сапаны бақылау құрылым көрсеткіштерінң белгілі талаптарға сәйкестігін тексеруді білдіреді, олар стандарттарда, сызбаларда, техникалық талаптарда, бұйымның төлқұжатында және басқа нормативтік құжаттарда тіркелуі мүмкін. Кәсіпорындарда сапаны бақылаудың сан алуын түрлерін қолданады, оларды орындау әдісі, өндірістік процестің кезеңі, өнімді тексерудің көлемі және басқа белгілері бойынша жіктейді. Өндірістік процестің кезеңіне байланысты кіріс, операциялық және қабылдайтын бақылауды ажыратады.

Кіріс бақылауды тұтынушы бастапқы дәнекерлеу материалдарының, негізгі металдың және басқа кәсіпорындарда немесе осы өндірістің учаскелерінде шығарылатын толымдаушы бұйымдардың сапасын тексеру үшін орындайды. Кіріс бақылау өнім берушінің қателерінен дәнекерленген қосылыстарда ақаулардың пайда болуын ескертуге, келіп түскен материалдар туралы объективті ақпарат жинауға және олардың сапасына қосымша талаптарды тұжырымдауға мүмкіндік береді.

Операциялық бақылау белгілі операцияны (пісіруге дайындығын бақылау, пісіруге жинау және т.б.) аяқтау бойынша жүзеге асырылады. Қабылдайтын бақылауға дайын дәнекерленген құрылым алынады. Осындай бақылау қорытындылары бойынша құрылымның пайдалануға жарамдылығы туралы шешім қабылданады.

Қабылдайтын бақылау бұйымды әзірлеу процесінің неғұрлым жауапты қорытынды операциясы болып табылады. Дәнекерленген қосылыстарды тексеру көлеміне байланысты кіріс, операциялық және қабылдайтын бақылау тұтас немесе таңдаулы болуы мүмкін.

Тұтас деп соны орындау кезінде бақылауға алынған өнімнің сапасы туралы шешім барлық орындалған жапсарларды тексеру қорытындылары бойынша қабылданатын бақылауды атайды. Осындай бақылауға ауыр пайдалану жағдайларында жұмысқа арналған жауапты құрылымдар жатады. Тұтас бақылау егер оның негізгі операциялары: ақауларды анықтау, тіркеу және сәйкестендіру автоматтандырылған болса, жаппай бір үлгілік өнім үшін тиімді болады.

Қолмен бақылау кезінде оның нәтижелеріне субъективті факторлар біршама әсерін тигізеді, нақтырақ айтқанда оператордың шаршағандығы, зерделілігі, көз көру өткірлігі. Кейбір жағдайларда тұтас бақылауды қолдану экономикалық тиімсіз (дәнекерлеу жапсарларының үлкен созылуы кезінде) немесе мүмкін емес (қирататын сынақтар кезінде). Таңдаулы бақылау дәнекерлеу құрылымының сапасы туралы шешімді белгілі көлемді таңдап тексеру нәтижелері бойынша қабылдаудан тұрады, ол техникалық құжаттамамен беріледі және дәнекерлеу жапсарларының жалпы ұзындығының қандай да бір бөлігін құрауы мүмкін (мысалы, 10; 25 немесе 50%). Әдетте, дәнекерлеу жапсарларының қиылысқан аймақтарын және соларға қолжетімділігі қиындатылған учаскелерде орындалған жапсарларды тексереді.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Дəнекерлеу қосылыстарының сыртқы жəне ішкі ақауларының неғұрлым кеңінен тараған түрлерін атаңыз.

2. Дəнекерлеу барысындағы кернеулер мен деформациялардың пайда болуының

себептері қандай?

3. Сіз дəнекерлеуде формацияларының кемулерінің қандай тəсілдерін білесіз?

4. Дəнекерлеу қосылыстарының сыртқы жəне ішкі ақауларының түзілуінің негізгі себептері қандай?

5. Дəнекерлеу конструкцияларының жұмысқа қабілеттіліктеріне ақаулар

қалай ықпал етеді

Лекция 5. Сапа мәселесі дамуының негізгі этаптары.Бұйым

сапасын қамтамасыз ету және сапасын басқарудың қазіргі заманғы этапының ерекшіліктері. Дәнекерелеу өндірісі өнеркәсіптік

бұйымының сапасын қалыптастыру жүйелері.

Кез келген обьектінің негізгі басқару теория қағидаларының қосымшалары мына  шарттарға сәйкес, олар басқару обьектісінің немесе сол обьектінің параметрлерінің жоспарлы мәндері тәртібі жөніндегі бағдарлама саны, обьектінің берілген бағдарламадан немесе жоспарлы мәннен еңкеюге ұмтылуы, обьектінің берілген бағдарламадан немесе жоспарлы мәннен ауытқуын өлшеу және табу құрылғыларының саны және туындайтын обьектінің берілген бағдарламадан немесе жоспарлы мәннен ауытқуын болдырмау мақсатымен басқару обьектісіне әсері.

Бастапқы екі жағдай басқару обьектісінің сипатына, табиғатына жатады, ал келесі екеуі басқару механизміне жатады. Өнімнің сапасының бағдарламалық көрсеткіштері барлық

деңгейлердің экономикалық және қоғамдық дамуы жоспарында өнімді жобалауға және дайындауға келісімшарттарында, жаңа техника пландарында, ұжымдық және жеке міндеттемелерде жинақталады. Өнім сапасына қойылатын талаптар көп құжаттарда, техникалық шарттарда, жобалауға және модернизациялауда техникалық тапсырмаларда, сызбаларда және басқа техникалық құжаттарда, техникалық карталарда, технологиялық регламенттерде, сапа бақылау карталарында, қызмет сипаты жазбаларында орнатылады және бекітіледі.

Айтылғандардан, жалпы басқару теориясынан өнім сапасына қойылатын бірінші талап қанағаттандырады. Екінші шартта кейбір жағдайларды қарастыру қажет. Уақыт өте келе қолданылу мен эксплуатация кезінде көп бұйымдар өздерінің бастапқы қасиеттерін жоғалтады, құрылымның негізгі элементтерінің беріктігі азаяды, металдық элементтер коррозияға ұшырайды, киімдер пішінін жоғалтады.

Өнімнен басқа да сансыз өзгерістер болады, ол оның техникалық күйін нашарлатады. Практикалық істерде техникалық күйін жоғалту үдерісін зерттейді, ол өзгерістерді өлшейді және бағалайды. Физикалық тозу үдерісін бәсеңдету үшін жағымды пайдалану мерзімдерін орнатады, техникалық қызмет және ағымды жөндеу бойынша профилактикалық жұмыстарын қолданады.

Егер нашарлау шектен тыс ауытқудан асса, онда капиталды жөндеу жүргізіледі.

Физикалық тозумен қатар өнім моралды түрде ескіреді. Моральды ескіру – өнімнің орнатылған талап шектерінде оның көрсеткіштерінің абсолют мәндерінің сақталуы кезінде сапасын жоғалту үдерісі. Моральды ескіру өнімнің барлық түрін қамтиды. Бұл экономикалық заң ғылыми-техникалық прогреспен тығыз байланысты.

Өнім сапасының орнықсыздығы, өзгерісі сапаның нашарлауы екі негізгі үдерістері әсерінен ғана туындамайды. Сапаның орнықсыздығының өндіріс үдерісінде көп мысалдары бар: дайындалуы кезінде оның параметрлері өндірістік себептері әсерінен берілген технологиялық нормаларға салынбайды. Өнім сапасының орнықсыздығы өндіру үдерісінің сапасына өндіру жабдығының сапасына, еңбек сапасына байланысты.

Өнім сапасы орнықсыз объекті болып саналады, ол берілген деңгей, берілген параметрлерден ауытқуға ұмтылады. Өнімнің сапасы басқарудың жалпы теориясының екі бастапқы шартына жауап береді және сондықтан басқарудың обьектісі боп қызмет көрсете алады.

Прогрестің ғылыми техникалық шарттарында, өнім сапасы (машина жасау бұйымдары) жоғары сатыда олардың техникалық деңгейлері арқылы шығады.

Заманауи шарттар сапасының қиыншылықтарын ауырлығын шешу оның сапааралық және аумақтық аралық мінездемелеріне байланысты, яғни мұнда өнім шеттері өндірістің әртүрлі саласы мен территориялдық тиесілдерін қамтамасыз етеді. Сондықтан оны шешу үшін жүйелі өтушілік керек, яғни өмірлік саты циклінің өнімдерінің барлығын қамтитын: өндіру, дайындау, реализдеу және эксплуатациялау.

Экономиканың дамуын өндіріс пен тұтынушылықтың өзара тәуелділігінің күшеюінің әсерінен анықталады. Өнім сапасын бағалауда тұтынушы рөлі артады және оның өндірісіне шығыны мен қолданысы өседі. Өндірістің экономикалық интеграциясы мен тұтынушысын өнім сапасына дайындаушы шығынымен қоса толық шығын қоюға әкеледі.

Өндіріс үдерісінің сапасы

6.1-сурет. Өндірістік үдерістің сапасына өнім сапасының тәуелділігі

Мұнда шығарушы өнім сапасының қажеттілігін арттырып және жоғары сапалы өнімді қолданудағы тұтынушыларға үнемділікті арттыруы.

Экономикалық өзара қызығушылық пен жауапкершілік еңбек шығынымен үнемділігінің алдын ала көрсетілетін өнімнің әрекет етуші бағасынан (барлық жаман нәтижелерімен бірге) шығарушы бағасына өту негізі болып табылады.

Осылай, өнімнің сапасын қамтамасыз етуші бағалық-тұтынушы жүрісі қалыптасады. Бұл өзіндік жағдай құру мақсатында тұтынушылық бағаның пайдалы бірлік әсеріне өнімдегі тоқтамыстың азаюын болдыру, өнім сапасы мен пайдасының тұтынушыларды қанағаттандыруы. Бұл тұтынушылықпен өндірістің арасындағы экономикалық байланыс

механизмінің құрамдас бір бөлігі болып табылады. Мұнымен экономика бір мезетте социалды анықтаушы экономика болса, бір жағынан тұтынушылық пен өндіріс бірыңғайлануы мейлінше толығырақ болады. Тұтынушылық бағасының заңының әрекет етуіне жол ашады.

Қазіргі жағдайда мәнді анықтаушы ретінде корпоративті формалы ұжымдық өндіріс таңдалады. Тұтынушылық баға заңына сәйкес корпорация маңында экономикалық механизм құру әрекеті кіреді және өндірістік буынға еңбектік ықпалына қарай өндірістік нәтижелерін үйлестіру. Бұл механизм ұжымдық-технологиялық бірлік пен экономикалық жағынан өндірістік бірыңғайлықты көрсетеді.

Бақылау сұрақтары

Дəнекерлеу жіктері сапасын бақылау жүйесі бақылаудың қандай түрлерінен тұрады?

2.Дəнекерлеушінің біліктілігін тексеру қандай сынақтардан тұрады?

3.Негізгі жəне дəнекерлеу материалдарын тексеру қалайша жүргізіледі?

4.Бұйымдардың дəнекерлеуге дайындалуын бақылау барысында қандай құрал-саймандар пайдаланылады?

5.Дəнекерлеу жабдықтарын жəне дəнекерлеу технологиясын бақылау қалай жүзеге асырылады?

6.Статистикалық бақылау бақылаудың қандай түріне жатады?

7.Сапа тарихы деп нені түсінеміз?

Лекция 6 Техникалық бақылаудың қызметін ұйымдастыру. Техникалық бақылаудың түрлері және құралдары. Дәнекерлеу өнімдерін қабылдау бақылауы. Техникалық құжатнаманы бақылау түрлері.  Дәнекерелеу өндірісіндегі сынақтар жүйесі.  Персонал санатын бақылау. Техникалық бақылаудың қызметін ұйымдастыру.

Өнеркәсіптік кәсіпорындағы техникалық бақылау қызметінің негізгі міндеті-зауыт ішіндегі ақаудың ең аз мөлшерімен белгіленген талаптарға сәйкес келмейтін кәсіпорынның өнім шығаруын болдырмау. Бұл міндеттен "техникалық бақылау" ұғымын анықтау да туындайды — бұл өнімнің сапасы мен олардың нәтижелері белгіленген техникалық талаптарға байланысты болатын процестердің сәйкестігін тексеру.

Қазіргі заманғы өнеркәсіптік кәсіпорындарда бақылаудың келесі негізгі түрлері кең таралған, оларды бірнеше критерийлер бойынша жіктеуге болады.

1) өндірістің белгілі бір кезеңінде бақылауды ұйымдастыру орнына байланысты:

- кіріс бақылауы - тұтынушының басқа кәсіпорындардан немесе өндірістің басқа учаскелерінен келіп түсетін шикізатты, материалдарды, жинақтаушы бұйымдарды және дайын өнімді бақылауы.

- операциялық бақылау - бұл белгілі бір өндірістік операция аяқталғаннан кейін орындалатын өнімді (немесе технологиялық процесті) бақылау..

Операциялық бақылаудың ең прогрессивті түрі - технологиялық жабдыққа салынған өлшеу құралдарымен өнімді өндіру процесінде тікелей жүзеге асырылатын белсенді бақылау. Белсенді бақылау құралдары үздіксіз бақыланатын параметрдің мәні туралы көрсеткіштер береді және өнімді өндіру процесін автоматты басқару үшін сенсор ретінде қолданылады. Белсенді бақылауды қолдану технологиялық жабдықтың өнімділігін едәуір арттыруға және бақылау нәтижелеріне субъективті фактордың әсерін болдырмауға мүмкіндік береді;

- қабылдау бақылауы-бұл дайын өнімді оны дайындау бойынша барлық технологиялық операциялар аяқталғаннан кейін бақылау, оның нәтижелері бойынша өнімнің жеткізуге немесе пайдалануға жарамдылығы туралы шешім қабылданады.

2) бақыланатын өнімнің қамтылуына байланысты кіріс, операциялық және қабылдау бақылауы тұтас немесе іріктемелі болуы мүмкін.

Бақыланатын өнімнің сапасы туралы шешім өнімнің әр бірлігін тексеру нәтижелері бойынша қабылданатын бақылау үздіксіз деп аталады.

Іріктемелі бақылау нәтижелерін талдау үшін бақылау тексерулерінің шектеулі санына сүйене отырып, өнім партиясының сапасы немесе технологиялық процестің жай-күйі туралы талап етілетін дәлдік деңгейімен бағалауға мүмкіндік беретін математикалық статистика әдістері қолданылады. Мұндай бақылау әдістері статистикалық деп аталады.

Өнімнің сапасын бақылаудың ерекше түрі - сынақ. Сынақ-бұл жұмыс істеу процесінде немесе жұмыс жағдайларын модельдеу кезінде, сондай-ақ берілген бағдарлама бойынша өнімге белгілі бір әсер ету кезінде өнім сапасының параметрлері мен көрсеткіштерінің мәндерін эксперименттік анықтау. Сынақ процесінде бұйым бір немесе бірнеше сыртқы әсерлерге (күш, діріл, жылу, радиациялық, химиялық және т.б.) ұшырайды. Бұл жағдайда зерттеушіні қызықтыратын өнімнің қасиеттері, сипаттамалары, параметрлері немесе сапа көрсеткіштері өлшенеді.

Әр түрлі елдерде көптеген сынақ түрлері үшін сынақ шарттарын, режимдерін, үлгілердің пішіні мен өлшемдерін, тіркелген параметрлердің тізімін және басқа да негізгі ақпаратты белгілейтін стандарттар бар.

Мақсатқа байланысты сынақтар бақылау және зерттеу болып бөлінеді. Өндіріс, пайдалану немесе сақтау процесінде өнімнің сапасын бақылау мақсатында жүргізілген сынақтар бақылау деп аталады. Бақылау сынақтары тек заттай үлгілерде жүргізіледі. Оның параметрлерін, қасиеттері мен сапа көрсеткіштерін зерттеу мақсатында жүргізілген өнімдерді сынау зерттеу деп аталады. Бұл сынақтар табиғи үлгілерде де, макеттерде де жүргізілуі мүмкін және келесі әзірлемелерде осы қасиеттерді неғұрлым толық және тиімді пайдалану үшін қажетті материалдың немесе өнімнің қасиеттері туралы ақпарат жинауға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта әртүрлі елдердің ғалымдары зерттелетін сапа көрсеткіштерін, оның ішінде сенімділік көрсеткіштерін және өнімнің басқа параметрлерін қысқа мерзімде анықтауға мүмкіндік беретін көптеген әдістерді ұсынды. Иілу және бұралу кезінде төзімділікке арналған материалдарды жеделдетілген сынау, байланыс сынақтары, тозуға төзімділік, коррозияға төзімділік және т.б. кеңінен қолданылады.

Жеделдетілген сынақтар зерттеу және бақылау болуы мүмкін, соңғы жағдайда олар таңдамалы болып табылады. Сондықтан, жеделдетілген сынақтар кезінде математикалық статистика әдістері үлгілерді жинаудан бастап нәтижелерді өңдеуге дейін қолданылады.

Машина жасау кәсіпорындарында оны өндіру саласындағы өнімнің сапасын бақылауды арнайы ұйымдастырылған сапаны техникалық бақылау қызметтері жүзеге асырады.

ГОСТ 17341-71 сәйкес техникалық бақылау дегеніміз-өнімнің сапасы мен олардың нәтижелері белгіленген техникалық талаптарға байланысты болатын процестердің сәйкестігін тексеру.

Сапаны бақылау қызметтерінің құрамы мен құрылымы, олардың міндеттері мен құқықтары кәсіпорын директоры бекіткен "Техникалық бақылау бөлімі туралы Ереже" бойынша анықталады. Техникалық бақылаудың негізгі мақсаты тұтынушыны ақаулы, сапасыз немесе толық емес өнімдердің түсуінен сенімді қорғау болып саналды. Техникалық бақылаудың негізгі функциясы стандарттарда, сызбаларда, техникалық шарттарда және басқа нормативтік-техникалық құжаттамада көрсетілген қолданыстағы стандарттарға өнім сапасының сәйкестігін немесе сәйкессіздігін анықтау процесі болып саналады.

Қазіргі уақытта техникалық бақылау кәсіпорындағы өнім сапасын басқару жүйесінің тең және ажырамайтын элементі ретінде қарастырылады, сондықтан Техникалық бақылаудың негізгі мақсаты тиісті процестің барысы (жай-күйі) туралы немесе оның нәтижелері туралы ақпарат алу болып табылады.,

Бақылау операциялары технологиялық процестің ажырамас бөлігі болып табылады және технологиялық процесті дамытумен қатар жасалады. Бақылау операциясы өнімнің сапасына тікелей әсер етпейді, сондықтан кейбір жағдайларда бақылау қайталама, көмекші, өндірістік емес операция болып саналады.

Кәсіпорында сапаны бақылауды жүзеге асыру жөніндегі негізгі функциялар ТББ бастығы басқаратын кәсіпорынның дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылатын техникалық бақылау бөліміне (ТББ) жүктеледі. ТББ бастығы тікелей кәсіпорын басшысына есеп береді.

Егер кәсіпорын сапасы ерекше талаптарға сәйкес келуі тиіс экспорттық өнім шығарса, ТББ құрамында экспорттық өнім секторы немесе тобы құрылады. Жалпы, ТББ құрылымы және ТББ қызметкерлерінің негізгі міндеттері кәсіпорындағы техникалық бақылау функцияларынан туындайды. Бұл зауытқа келіп түсетін шикізаттың, материалдардың, жартылай фабрикаттардың, жинақтаушы бұйымдардың сапасына кіріс бақылауын жүргізу; жеткізуші кәсіпорындардың өнім сапасының тұрақтылығы туралы ақпарат жинау және жеткізушілерге талап қою үшін тиісті актілерді ресімдеу. Бұл қабылдау бақылауын оның барлық түрлерінде жүзеге асыру — жобалық құжаттама мен стандарттардың талаптарына сәйкес кәсіпорын шығаратын бөлшектердің, жинақтардың, агрегаттардың және дайын өнімдердің сапасын бақылау, қабылданған және жарамсыз өнімді таңбалау және оның тиісті құжаттамасы.

Бақылауды ұйымдастырудың ең көп таралған түрлері мыналар болып табылады.

Стационарлық бақылау-бұл цехта арнайы жабдықталған бақылау пунктінде орындалатын қабылдау немесе операциялық бақылау, онда бақылау үшін бөлшектер жеткізіледі. Бақылаудың бұл түрі қазіргі заманғы сериялық және жаппай өндірісте кеңінен қолданылады

Ұшатын бақылау-БТК бақылаушысы немесе бақылау шебері оған бекітілген учаскенің барлық станоктарын немесе жұмыс орындарын мезгіл-мезгіл айналып өтетін және соңғы бірнеше дайындалған бөлшектердің сапасын іріктеп бақылауды жүзеге асыратын, сондай-ақ жұмысшылардың технологиялық процестің талаптарын сақтауын бақылайтын ескерту бақылауының бір түрі.

Сақиналық бақылау - бұл бақылаушы мезгіл-мезгіл алдын-ала жасалған кестеге сәйкес оған бекітілген машиналар тобын айналып өтіп, өнімді тікелей жұмыс орнынан қабылдаған кезде сырғымалы бақылаудың бір түрі.

Инспекциялық бақылау-арнайы уәкілетті орган, мысалы, құрамы Алдын ала бекітілген комиссия операциялық немесе қабылдау бақылауынан кейін жүзеге асыратын өнімді немесе технологиялық процесті іріктеп бақылау.

Техникалық бақылау-өнімнің немесе өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру. Өнімді әзірлеу сатысында техникалық бақылау тәжірибелік үлгінің ЕСКД-да (конструкторлық құжаттаманың бірыңғай жүйесі) баяндалған техникалық тапсырмаға, техникалық құжаттамаға, ресімдеу ережелеріне сәйкестігін тексеру болып табылады; дайындау сатысында ол сапаны, жинақтылықты, орауды, таңбалауды, ұсынылатын өнімнің санын, өндірістік процестердің барысын қамтиды; пайдалану сатысында пайдалану және жөндеу құжаттамасы талаптарының сақталуын тексеруден тұрады.
Техникалық бақылау үш негізгі кезеңді қамтиды:

- Бақылау объектісінің нақты жай-күйі, оның бақыланатын белгілері мен көрсеткіштері туралы бастапқы ақпаратты алу;

- Бастапқы ақпаратты жоспарланған өлшемдермен, нормалармен және талаптармен салыстыру жолымен берілген параметрлерден ауытқулар — қайталама ақпаратты алу;

- Бақылауға ұшыраған объектіге тиісті басқару әсерін жасау үшін ақпарат дайындау.

Дәнекерлеу өндірісінде балама немесе статистикалық белгісі бойынша таңдаулы бақылау анағұрлым орынды болады. Бірінші жағдайда таңдау көлемі сапаның қолайлы және ақаулы деңгейлерінің мәндерімен, ал екіншіде – бақыланатын параметрдің тұрақтылығымен (уақытша қарсылығы, қаттылығы және т.б.) анықталады. Таңдаулы бақылау балама белгісі бойынша бұзылмайтын сынақтарда, ал статистикалық белгісі бойынша – бұзылатын сынақтарда қолданылады. Бұзылмайтын бақылау кезінде өтпелі иондаушы сәулені (радиациялық әдістер), толқындар ұзындықтарының дыбыстық және ультрадыбыстық диапазондарында икемді ауытқуларды (акустикалық әдістер), магниттік және электрмагниттік жолдарды (магниттік және электрмагниттік әдістер), капиллярлық құбылыстарды (капиллярлық әдістер), өтпелі ақаулар арқылы сұйықтықтар мен газдардың өтуін (тесік іздеумен бақылау әдістері), сондай-ақ басқа физикалық  құбылыстар мен әсерлерді қолданады. Таңдаулы бақылау қорытындыларын талдау үшін бақылау таңдауларының шектелген саны кезінде бұйымдар партиясының сапасы туралы сынауға мүмкіндік беретін, математикалық статистика әдістерін қолданады. Бақылаудың осындай әдістерін статистикалық деп атайды. Өндіріс процесінде негізгі және шөгінді металдардың сапасын, флюстерді, электродтарды, пісіру дайындамаларын, құрылғылардың, жинаудың және бақылау-өлшеу аспаптарының дәлдігін, жабдық пен құралдың жұмысын бақылайды, сондай-ақ өндірістік персоналдың біліктілігін тексереді.

Бастапқы материалдар мен дайындамаларды бақылау. Дәнекерлеу қосылыстарының жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін негізгі металды, электродтарды, дәнекерлеу сымын, флюстер мен қорғайтын газдарды бақылау қажет. Бастапқы материалдарда олардың жоғары сапасына кепіл беретін сертификаттар болуға тиіс. Осындай сертификаттар болмаған кезде, сондай-ақ сыртқы ақаулар болған кезде бастапқы материалдарды тек химиялық талдауды, механикалық сынақтарды және пісірілуіне сынақтарды жүргізгеннен кейін ғана пайдалануға жібереді.

Негізгі металл құйылған дайындамалар түрінде майысқан жерлеріне, қылаулардың, қабыршақтардың, тоттардың, саңылаулардың, шөгіндік қаяулардың және сызаттардың болуына тексеріледі. Пісіруге жататын аймақтарға ерекше назар аударады, олар кірден, майдан, бояудан және басқа ластанған жерлеріне мұқият тексерілуі қажет. Табақты, жолақты және бейінді прокатта қатпарлану мен қабыршақтың болуын, табақ қалыңдығының біркелкілігіне және т.б. бақылайды.

Электродтарды төсем қалыңдығының біркелкі болуына, онда сызаттар мен басқа механикалық зақымдарға тексереді. Электродты өзек пен төсемнің балқу сипатын, қождың бөліну жеңілдігін және пісіру жапсарын қалыптастыру сапасын анықтау үшін сынама дәнекерлеуді орындайды.

Пісіру сымын үстіңгі бетінің тазалығына, қажетсіз төсемдер мен қатпарлардың жоқтығына тексереді, сонымен қатар осы сымды қолданып сынама дәнекерлеуді орындайды.

Флюстерді тексеру кезінде шамасы бойынша бөлшектердің  мөлшерлері мен біркелкі болуын анықтайды. Бұдан басқа, кір жерлер мен басқа қосылулардың болуын, флюстердің ылғалдылығы мен тұрақтандырушы қасиеттерін бақылауға алады. Қорғайтын газдарды зиянды қоспалар мен ылғалдың болмауына тексереді.

Жиналуын бақылау. Пісіруге жиналған бөлшектер мен тораптардың негізгі бақыланатын мөлшерлері кіреді.

Құрал-жабдық пен жабдықтауды бақылау.Дәнекерленген қосылыстардың сапасы көбінесе пісіру жабдығының жарамды жұмысына байланысты болады. Бақылаудың осы түрінің мақсаты мен арналуы – пісіру құрал –жабдығын жұмысқа қабілетті жағдайда ұстау.

Технологияны бақылау. Құрал-жабдықтың, аппаратураның, құрылғылардың, аспаптардың және құралдардың жағдайын, сонымен қатар дәнекерлеу операцияларын орындау барысын қадағалап отыру пісіру ақауларын уақытылы анықтауға және олардың пайда болу себептерін жою бойынша шараларды қабылдауға мүмкіндік береді. Дәнекерленген құрылымдарды әзірлеу технологиясын бақылау пісіруге дайындалған бөлшектерді, пісіру құрылғыларының жарамдылығын, тораптарды жинау дәлдігін, пісіру материалдарының жағдайын, пісіру жабдығын тексеруді және пісірудің белгіленген режимдерін сақтауды қамтиды. Пісіруге дайындалған бөлшектерде жиектердің геометриялық параметрлерін, олардың үстіңгі бетінде ластанулардың, тот пен ылғалдың болмауын тексереді. Пісіру құрылғыларының қысқыш және жылу бөлетін элементтерінің жарамдылығын, олардың орнатылған беттерінің жарамдылығын, сондай-ақ флюсті жөкешіктер мен мыс төсемдерін бақылайды. Жиналған тораптарда негізгі габариттік өлшемдерін, жапсарлардағы саңылауларды және пісірілетін жиектердің қозғалуын, тұтқыштардың сапасын және технологиялық тақтайшалардың болуын тексереді. Пісіру режимдерін тоқтың күші, пісіру кернеуі мен жылдамдығы бойынша бақылайды.

Бақылауды аспаптардың көрсеткіштері және пісіру жапсарының сыртқы түрі бойынша жүргізеді. Технологиялық процестің барысын операциялық бақылауды осы 147 учаске, цех немесе кәсіпорын жұмысына жауапты технологтар мен шеберлер жүзеге асырады. Өндірістік персоналдың біліктілігін тексеру. Пісіруге алынған бөлшектер мен тораптардың дайындығын және пісіру процесін бақылау құрылымды әзірлеудің технологиялық процесінің бүкіл кезеңдерінде өндірістік персоналдың (пісірушілер) біліктілігін тексермей тиімді болмайды. Ең алдымен, осындай тексеруді пісіру жұмыстарын орындауға рұқсат беру кезінде жүргізеді. Бұдан басқа осы өндіріс процесінде пісірушілер үлгілерді пісіруді орындаумен пісіру жұмыстарының теориясы мен практикасы бойынша қайта сынақтардан мерзімді өтуі қажет, кейін оларды бұзылмайтын бақылау әдістерін қолданып тексереді және механикалық сынақтарға алады. Қосылыстар мен дайын құрылымдарды бақылау Қосылыстар мен дайын құрылымдар сапасын бақылау пісіру жапсарлары мен бұйымдардың тексерулері мен өлшемдерін, жапсар металының металлографикалық және физикалық-химиялық зерттеулерін, механикалық сынақтар мен бұзылмайтын бақылауды қамтиды. Пісіруге алынған бөлшектерді, пісіру процесінде жапсарларды және дайын дәнекерленген қосылыстарды дайындау мен жинау сапасын сыртқы тексеру – анағұрлым арзан және жедел әдіс арқылы тексереді. Осы әдіспен бақылаудың басқа түрлерін қолдануға қарамастан барлық дәнекерленген қосылыстарды тексереді. Пісіру жапсарлары мен құрылымдарын тексеру және өлшеу. Аспапсыз көзбен немесе үлкейткіш әйнекпен сыртқы тексеру кезінде ең алдымен жапсарлардың төменгі бөлігінде сызаттар, саңылаулар, тілікшелер, қаяулар, күйіктеспелер, қаспақтар, шалапісірілімдер түрінде жапсарлардың кемшіліктерін анықтайды. Осы ақаулардың көбіне рұқсат берілмейді және түзетілуі тиіс. Тексеру кезінде сонымен қатар жапсарлар нысандарының ақауларын, қабыршақтардың бөлінуін және жапсардың шығыңқы бетінде металдың бөлінуінің жалпы сипатын анықтайды. Жапсардың үстіңгі бетінде пісірудің әрбір тәсілі үшін және оны орындау кезінде жапсардың кеңістікті орны үшін белгілі сыртқы түрі болады. Қабыршақтардың біркелкі болуы пісіруші жұмысының сапасын, оның доғаның тұрақты ұзындығын ұстау қабілетін және пісірудің біркелкі жылдамдығын сипаттайды. Қабыршақтардың әркелкі болуы, жапсардың түрлі ені мен биіктігі доға қуатының ауытқуларына, оның жиі үзіктеріне және пісіру үстінде жанудың тұрақсыздығына көрсетеді. Осындай жапсарда шала пісірілімдер, саңылаулар, қожды қосылулар және басқа ақаулар болуы мүмкін. 148 Тік және төбелі жағдайда пісіру кезінде пісіру жапсарларында қабыршақтардың нақты байқалған әркелкілігі, дөңестер, аңғарлар мен қаспақтар болады. Пісіру жапсарларын сыртқы түрі бойынша арнайы эталондармен салыстырады. Жапсарлардың геометриялық параметрлерін әмбебап шаблондар (4.14 сур.) немесе өлшеу аспаптары арқылы өлшейді. Мұқият сыртқы тексеру, әдетте қарапайым операцияны білдіреді және ақаулардың түзілуін табу мен ескертудің жоғары тиімді тәсілі болып қызмет атқаруы мүмкін. Тек сыртқы тексеруді жүргізген соң және жол берілмейтін ақауларды түзеткен соң ғана дәнекерленген қосылыстарды ішкі ақауларды анықтау үшін басқа физикалық әдістермен бақылауға алады.

Бақылау сұрақтары

1. Дәнекерлеу кезіндегі электрондық сәуленің энергиясы қайда жұмсалады?

2. ЭСД кезінде дәнекерлеу науасында кратер қандай күштік әсерлерді қалыптастырады?

3. ЭСД қосылыстарын жинау үшін және жиектерді дайындауға қандай талаптар қойылады?

4. ЭСД кезінде қолданылатын негізгі қосылу түрлерін көрсетіңіз

5. Лазер сәулесінің энергия көзі ретіндегі ерекшеліктері қандай?

6. Басқа балқытып дәнекерлеу тәсілдерімен салыстырғанда лазерлік дәнекерлеудің артықшылығы неде?

7. Металдарды дәнекерлеу үшін қандай лазерлер қолданылады?

Лекция 7. Дәнекерлеу ақаулары жайлы жалпы мағлұматтар.  Дәнекерленген қосылыстардағы ақаулардың ерекшіліктері және пайда болу жағдайлары.

Ақаулардың анықталымдылығы, анықтығы және ақпаратылығы.

Ақау деп дəнекерлеу жігінің немесе қосылысының параметрлері мен сипаттамаларының нормативтік техникалық құжаттамаларға сəйкессіздігі аталады.

Дəнекерлеу қосылыстарының ақауларын əртүрлі белгілері бойынша жіктейді:

- орналасқан орындары бойынша, жік маңындағы жəне дəнекерлеу қосылысы маңындағы жік ақаулары;

- технологиялық үдеріс кезеңі бойынша – дайындау, жинақтау жəне дəнекерлеу үдерісі ақаулары;

- рұқсат етілгендігі бойынша – рұқсат етілетін жəне рұқсат етілмейтін;

- пайдалану қауіптілігі деңгейі бойынша елеусіз, елеулі жəне сын көтермейтін;

- жату тереңдігі бойынша – сыртқы (беткі) жəне ішкі.

МемСТ 7512 – 75 сəйкес, сыртқы жəне ішкі ақауларға бөлінеді. Сыртқы ақауларға қуыстардың, тесіктердің, сызаттардың жəне тіліктердің жіктерінің бетіне шығып тұрған жəне дəнекерлеу жігі пішіні ақауларына жататын, ал ішкілерге – қуыстар, шлактың немесе бөгде металдың қатты қосылыстары, шала пісірілімдер жəне əртүрлі ішкі сызаттар жатады. Бірақ, ақаулардың мұндай бөлінулері тек шартты ғана, өйткені көптеген сыртқы ақаулар көбіне ішкі ақаулардың сыртқы көріністері ғана болады.

Пайда болу себептеріне сəйкес ақауларды екі топқа бөледі. Бірінші топқа пайда болуы дəнекерлеу қосылысы суып қалуы жəне дəнекерлеу ваннасының қалыптасуы жəне кристалдануы барысында орын алатын, физикалық-химиялық үдерістермен байланысты ақаулар, яғни негізінен тиісінше жік металында жəне жік маңы аймағында, қуыста, металдық емес қосылыстарды жəне балқымау орындарында пайда болатын кристалдану жəне суық сызаттар. Бұл топқа сонымен қатар жік металының қолайсыз құрылымын жəне жіктегі қоспалардың бөлектенулерін де жатқызуға болады. Екінші топқа пайда болулары дəнекерлеу технологиясының бұзылуына байланысты орын алған ақауларжатады,яғнишалапісірілімдер,тіліктер,күйіп қалулар, жіктің берілген көлемдерін сақтамау жəне т.б. жатады. Бірақ, бұл жіктелім де шартты, өйткені екінші топқа жататын ақаулардың пайда болуы, көбіне дəнекерлеу барысындағы орын алатын физикалық-химиялық үдерістермен байланысты.

Ақаулар жасалынатын кернеулі қалыптағы алаңдары түрлеріне байланысты екі сыныпқа бөлінеді. Бірінші сыныпқа концентраторлар (минималды қимада дөңгелектелген жəне бұзу жүктемесінде перпендикулярлы) жəне əртүрлі үшкірліктегі (сфералық жəне созылған қуыстар, металдық емес қосылыстар жəне дөңгелек пішіндегі сызаттар) эллипсоидалдық жолақтар жатады. Екінші сыныпта концентраторлар, сызаттар, тіліктер, негізгі металдан балқытылған металға өту орындары жəне конструктивті сипаттағы бірқатар концентраторлар біріктіріледі.

Сызаттар. Дəнекерлеу қосылыстарындағы неғұрлым қауіпті рұқсат етілмейтін ақаулар сызаттар болып табылады. Сызаттардың өткір шеттерінде, тиісті жағдайларда олардың конструкциялардың толық бұзылуына алып келуі мүмкін, өрістеуіне ықпал ететін, кернеулердің шұғыл ұлғаюы орын алуы мүмкін.

Сызат – дəнекерлеу жігіндегі жəне (немесе) оған жақын орналасқан аймақтардағы ажырау түріндегі ақау. Ақаулар дəнекерлеу қосылыстарының ең маңызды ақауларына жатады жəне əдетте жойылулары қажет болады.

Микросызат — бұл 50 еседен кем емес, үлгайтканда физикалық әдістермен байқалатын макроскоптық көлемдегі сызат

Дэнекерлеу жігі өзегіне параллельді бағдарланған бойлық сызаттар (1.21-ші сурет), жік металында балқыту шекарасында, термиялық ықпал ету аймағында жэне негізгі металда пайда болуы мүмкін. Сызаттардың конфигурациясы негізінен негізгі метал мен жіктің балқулары сызығы пішінімен анықталады. Сызаттар металдың жоғары температуралық сынғыштықтары (ыстық сызаттар) немесе оның баяу бұзылуынын (суық сызаттар) салдарынан пайда болады

7.1-  сурет. Дәнекерлеу косылыстарындағы негізгі акаулар:

а — жік қимасыңдағы; 6 — жіктің бетіндегі; в - конструкцияларды пайдалану барысындағы коррозиялық бұзылымдар түрлері; 1 - куыстар; 2- шлакгык косылысгар;    3 - кристалданған сызат; 4 - тілік; 5 - жіктің ірі кабыкшалы беті; 6 - бетгік қуыс; 7 — кұбылу түсі (бсттің кышкылдануы); 8- шашырату; 9- гальваникалык коррозия; 10- бет эрозиясы; 11 - кристаллит аралык коррозия; 12 - жік жиегі бойынша коррозия; 13 — питтингтік коррозия; 14- жасырын коррозия; 15- коррозиялык шытьшау

Ыстық сызаттар жоғары температуралар барысындағы кристалдану және қатты қалып үдерісінде (болаттарда олар 1000°С асатын температураларда пайда болады) қатты-сұйық қалыпта пайда болатын жік металы мен жік маңы аймағының сынғыштық кристаллит аралык бұзылулары болып табылады.

Ыстық сызаттар ирек, олардың бұрылыстары күңгірт түсті, қатты қышқылдандырылған жіне түйіршіктері шекаралары бойынша таралады.

Заманауи көріністерге сәйкес ыстық сызаттардың пайда болуы, сығымдау деформациясының ықпалымен және кристалдану үдерісінде түйіршіктер арасында сұйық қабаттың болуымен анықталады.

7.2 – сурет. Дәнекерлеу жігі металлындағы (а,б) және термиялық ықпал ету аймағындағы (в,г) бойлық сызаттар, 1 – термиялық ықпал ету аймағы.

Металдың балқу және толық қату температуралары арасындағы аралықта, қоспалар мен ластанулардың түйіршік аралық кеңістікке өтулері орын алады. Түйіршіктер арасында сұйық фазаның, қоспалардың және ластанулардың болуы, жіктің және жік маңы аймағының деформациялануға қабілеттілігін төмендетеді. Жіктің және негізгі металдың суып қалу барысындағы сызықтық және көлемдік отыруының әркелкілігі, жіктің бойымен және де көлденеңінен болатын микро және макроскопиялық сызаттарының себебі болатын, ішкі кернеулердің пайда болуына алып келеді.

Дәнекерлеу барысында ыстық сызаттардың пайда болуларының себептері:

- дәнекерленетін бөлшектер металдарындағы зиянды қоспалардың үлкен мөлшері (әсіресе күкірт пен фосфордың);

- жік металындағы түйіршіктер арасындағы байланысты қирататын, қату температурасынан төмен химиялық қосылыстарды түзетін элементтердің болуы (хром, молибден, ванадий, вольфрам, титан);

- дайындамалардың суығанда жылжуларына кедергі келтіретін, дәнекерленетін дайындамалардың қатты бекітілулері немесе дәнекерлеу торабының жоғары қаттылығы.

Суық сызаттар металда аса жоғары емес температураларға (әдетте, 200 °С төмен) дейін суып калғанда түзілетін, дәнекерлеу косылыстарының жергілікті кристал аралык немесе транскристалдык бұзылымдары болып табылады. Жіктегі және аралык аймактағы суык сызаттар, жікке кез-келген бұрыш бойынша орналасуы мүмкін. Бұрылыста олар жаркын немесе түссіз түстерінде болады.

Суык сызаттар негізінен перлиттік және мартенситтік сыныптардағы орташа коспаланған және жоғары коспаланған болаттардың дәнекерлеу косылыстарына тән; төмен коспаланған ферриттік-перлиттік болаттар және аустениттік сыныптағы жоғары коспаланған болаттар косылыстарында олар сирек кездеседі. Суык сызаттар кристалдыктармен салыстырғанда шамалы енге ие. Олар жік металында және жік маңы аймағында орналасады, ал кейде жік маңы аймағынан жік металына және кері карай өтеді. Негізгілері жік маңы суык сызаттары болып табылады. Жіктегі суыксызаттардың пайда болуына, оның металындағы көміртек пен сутектің жоғары кұрамы ыкпал етеді.

Бақылау сұрақтары

1. Дәнекерлеу жапсарларының ақаулары деп не аталады және ақаулар қандай белгілері бойынша бөлінеді?

2. Тілікшелер, шорлар және күйіктеспелердің пайда болу себептері қандай?

3. Кратерлер ненің салдарынан пайда болады?

4. Көрінбейтін ақаулардың – ыстық және суық сызаттардың пайда болу себептері қандай?

5. Әртүрлі дәнекерлеп біріктірулердегі шалапісірілімдердің пайда болу себептері неде?

6. Қуыстықтар мен қож қосылыстары неліктен пайда болады?

Лекция 8. Ақаулардың конструкциялардың жұмыс істеу қабілеттілігіне әсері. Ақаулардың іске жататындық нормаларын негіздеу. Ақауларды жою тәсілдері.

Балқытып дәнекерлеудегі ақаулары. Түйістіріп дәнекерлеудегі ақаулар.

Дəнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау жəне олардың пайдалануға жарамдылықтарын бағалау барысында, сыртқы жəне ішкі ақаулардың конструкцияның беріктік сипаттамаларына ықпалы деңгейін білу қажет. Бұл сұрақты зерттеу практикалық, сонымен бірге теориялық көзқарастан айтарлықтай қиындықтармен байланысты. Көптеген жағдайларда, қандай да бір ақаудың конструкциялырдың жұмысқа қабілеттіліктеріне ықпалдары деңгейін экспериментті – ақаулыжəне ақаусыз үлгілерді сынақтан өткізу жолымен жүргізеді.

Конструкцияларды пайдалануға тапсырғанда, ең алдымен, оның жұмысқа қабілеттілігіне ықпал ететін сыртқы ақаулардың рұқсат етілетіндгін бағалайды. Сыртқы ақаулар түрлері жəне олардың əдетті конструкцияны дайындауға арналған техникалық шарттардағы көрсетілетін рұқсат етілген көлемдері, оны пайдалану шарттарына тəуелді.Жіктің артық дөңестігінің дəнекерлеу торабы мен конструкциясының статикалық беріктігін төмендетпейтіні, бірақ олардың дірілге беріктіктерін айтарлықтай төмендететіні анықталған.

Бұл ақау жəне дəнекерлеу жігінің бетіне қатысты, негізгі метал мен жазықтық бетінің арасындағы кемітілген бұрыш, дəнекерлеу қосылысының төзімділігі шегін айтарлықтай төмендетеді.

Осылайша, жіктің артық дөңестігі, дірілді, динамикалық жəне қайталама-статикалық жүктемелерде жұмыс істейтін, дəнекерлеу қосылыстарындағы жік металы сапасын арттыру мақсатында, дəнекерлеудың технологиялық үдерісінде қамтамасыз етілетін барлық артықшылықтардың жоғалуына алып келуі мүмкін.

Тіліктер қауіпті сыртқы ақаулар болып табылады. Олардың циклдік жүктемелер астында жұмыс істейтін конструкцияларда болуына жол берілмейді, бірақ негізгі металдың қалыңдығының 5% аспайтын шамалы тереңдіктегі тіліктер, статикалық жүктемелер жағдайларында пайдаланылатын конструкцияларда рұқсат етілген деп есептелінеді.

Қатпарлар жіктердің сызбаларын шұғыл өзгерте отырып, кернеулер концентраторларын түзеді жəне осылайша конструкциялардың төзімділіктері шектерін төмендетеді. Үлкен ұзындыққа ие қатпарлар жол берілмейтін ақаулар деп есептелінеді, өйткені олар тек кернеулердің шоғырлануына ғана алып келмейді, сонымен бірге көбіне шала пісірілімдерге де алып келеді. Дəнекерлеу тəртіптерінің белгіленгеннен кездейсоқ ауытқуларымен шартталған шағын жергілікті қатпарларды, рұқсат етілетін ақаулар деп санауға болады.

Кратерлер, күйіп қалулар тəрізді кез-келген жағдайда рұқсат етілмейтін ақаулар деп саналады жəне түзетілулері қажет.

Статикалық жүктемеде пластика лық материа лдардың беріктіктерінің төмендеуі (мысалы, алюминий қоспалары) шала пісірілімнің тереңдігіне пропорционалды. Иілгіштіктері төмен жəне беріктіктері жоғары материалдарда, сонымен қатар динамикалық немесе дірілдік жүктемелерде көрсетілген тəуелділік бұзылады.

Қималарының сомалық аумақтары жік қимасының 5...10% ғана құрайтын қуыстар мен шлак қосылыстары, дəнекерлеу қосылысының статикалық беріктігіне аз ықпал етеді. Айтарлықтай дөңестікке ие жіктер үшін, ақаулардың сомалық аумағының көлденең қимадағы жік аумағынан үлесі 10...15%, албірқатар конструкциялар үшін (төсеме бөлшектер, арматуралар түйіспелері) ақаулардың орналасқан орындарына байланысты – 10...25 % құрайды.

Сызаттар, оксид пленкалары жəне балқымаулар тəрізді ақаулар рұқсат етілмейтін болып табылады.

Дəнекерлеу қосылысының сапасын қорытынды бағалау үшін, сынақтар негізінде белгіленетін, ішкі ақаулардың рұқсат етілетін параметрлерін білу қажет.

Дəнекерлеу бұйымдарындағы қандай да бір ақаудың рұқсат етілуі деңгейі, оны дайындауға арналған техникалық шартармен, ал жалпы құрылыстық міндеттегі өнімдердегі - тиісті нормалармен реттеледі.

Дəнекерлеу қосылыстары рұқсат етілмейтін сыртқы немесе ішкі ақауларды тапқан жағдайда, оларды міндетті түрде түзетеді. Сыртқы ақауларды іріктемелер учаскелеріндегі біркелкі өтпелерді қамтамасыз ету үшін тегістейді. Егер, оның максималды тереңдігі аймағында бөлшектің минималды рұқсат етілетін қалыңдығы сақталған жағдайда іріктемені пісірмеуге болады. Жіктің кері бетіндегі ақауларды кетіру, негізгі металға бетпе-бет оның бүкіл ұзындығы бойынша жүргізіледі.

Егер, механикалық өңдеу (əбден тегістеу) үдерісінде сыртқы ақаулар толықтай түзетілмеген жағдайларда, онда оларды рұқсат етілмейтін ішкі ақаулар ретінде толықтай жою қажет.

Алюминий, титан жəне олардың қосылыстарындағы бет асты жəне ішкі ақауларды (ақаулы учаскелерді) тек механикалық тəсілмен ғана түзетеді – абразивтік аспаппен əбден тегістеу, кесумен өңдеу немесе одан əрі тегістелетін кесумен. Бірқатар жағдайларда болаттан жасалынған конструкцияларда ақаулы учаскелерді, іріктеме бетін одан арғы абразивтік аспаптармен өңдеу арқылы ауа-доғалық немесе плазмалық-доғалық тегістеуішпен жоюға рұқсат етіледі. Көміртекті жəне кремнийлі-марганецті болаттардан жасалынған бөлшектерді, алдыңғы өңдеудіңіздері толық жойылғанға дейін тегістеу қажет.

8.1 – сурет. Ішкі ақау іріктемесі жағдайындағы жікті бөлу пішіні.

Қоспаланған жəне хромды болаттардан жасалынған жəне міндетті термиялық өңделуге тиісті дəнекерлеу қосылыстарындағы іріктеме аймағындағы (8.1-ші сурет) ақауларды пісірумен түзетуді, технологиялық құжаттамада қарастырылған, жекелеген жағдайлардан басқаларында, оларды жоғары (450...650°С температураларында) жұмсартқаннан кейін (аралық немесе қорытынды) жасау қажет.

Ақаулы учаскелерді түзету барысында белгілі бір шарттарды сақтау қажет. Түзетілетін учаске ұзындығы, ақаудың əрбір қапталын- дағы ұзындығынан 10...20 мм артық болуы қажет.

Іріктеменің ені, пісіргеннен кейін алынатын жіктің ені оны қосар- ланған бастапқы енін аспайтынындай болуы қажет. Пісіруге дайын- далған ірікменің пішіні мен көлемі сенімді пісіруді қамтамасыз етуі қажет. Əрбір іріктеменің беті үшкір шығыссыз, өткір тереңдіктерсіз жəне қылауларсыз біркелкі сызықтарға ие болулары қажет. Ақаулы учаскені пісіргенде негізгі металдың жақын орналасқан учаскелерін жауып қоюқажет.

Өтпелі сызаттары бар дəнекерлеу жіктерін пісірер алдында сызат- тың бойымен бөлшектің бойымен тазалау (8.2, а суреті) жəне оның одан əрі таралуының алдын-алу үшін, бұл сызаттың ұштарынан 10 мм қашықтықта тесітерді бұрғылау қажет (8.2, б суреті). Сосын, 8.2, в суретіне сəйкес сызатты бөлу қажет, одан кейін ақаулы учаскені толық тереңдікте пісіруқажет.

8.2 -ші сурет. Өтпелі сызатты пісіруге дайындау сызбалары:

а – сызат бойымен бөлшектің бетін тазарту; б – сызаттардың шеттерінен

бірқатар қашықтықта тесіктерді бұрғылау;в – өтпелі сызатты бөлу

Ақаулы учаскені пісіруді балқу арқылы дəнекерлеудің тəсілдерінің бірімен жүзеге асырады (қолмен доғалап, қорғаныс газында доғалап жəне т.б.).

Дəнекерлеу қосылыстарының түзетілген жіктерін конструкция- ның сапасына қойылатын талаптарға сəйкес, қайтадан тексеру қажет. Егер, бұл ретте ақаулар қайтадан табылатын болса, онда оларды белгілі бір талаптарды сақтай отырып қайтадан түзету қажет.

Конструкцияның жауапкершілігі санатына тəуелді ақаулы учаскені түзетулер саны, əдетте үшеуден аспайды.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1. Балқытумен дəнекерлеу барысында болаттың дəнекерлеу қосылысында қандай құрылымдық аймақтар қалыптастырылады?

2. Дəнекерлеу қосылысында құрылымдық аймақтар енін қандай фактор анықтайды?

3. Дəнекерлеу қосылысының толық емес балқу учаскесі дегеніміз не?

4. Балқытумен дəнекерлеу барысындағы болаттың дəнекерлеу қосылысының қайта кристалдану учаскесініңтемпературалық шекаралары қандай?

5. Көгере сынғыштық учаскесінде қандай механикалық қасиеттер нашарлайды?

6. Дəнекерлеу қосылыстарының сыртқы жəне ішкі ақауларының неғұрлым кеңінен тараған түрлерін атаңыз.

7. Дəнекерлеу барысындағы кернеулер мен деформациялардың пайда болуының себептері қандай?

8. Сіз дəнекерлеуде формацияларының кемулерінің қандай тəсілдерін білесіз?

9. Дəнекерлеу қосылыстарының сыртқы жəне ішкі ақауларының түзілуінің негізгі себептері қандай?

10. Дəнекерлеу конструкцияларының жұмысқа қабілеттіліктеріне ақаулар қалай ықпал етеді?

9  лекция. Дәнекерлеу жұмыстарының сапасын бақылауды ұйымдастыру. Бақылаущы  қызметтердің структурасы және міндеттері.

Сапа және сапа басқаруды құрудың модельдері.

Сапа басқаруды жоспарлау. Сапа басқару жүйесін автоматтандыру.

Бақылаудың техникалық құрылғылары және метрология.

Дәнекерлеу жұмыстарының сапасын бақылау әдістері екі топқа бөлінеді: қиратпайтын және қирататын. Бақылау әдістерінің екі тобы да тиісті стандарттардың талаптарына сай. Жалпы физикалық сипаттармен біріккен бақылау әдістерінің тобы бақылау түрін құрайды.

Қиратпайтын бақылаудың барлық түрлерін келесі негізгі белгілері бойынша топтастырады: бақылау нысанымен өзара әрекеттесетін физикалық өрістер немесе сәулелену; заттардың нысанмен өзара әрекеттесу сипаттары; бақыланатын нысанның сапасы туралы ақпарат түрі бойынша.

Қиратпайтын бақылаудың көптеген түрлері бар: акустикалық, капиллярлық, магнитті, оптикалық, радиациялық, жылулық, электрлік, электромагнитті және т.б. Дәнекерлеп біріктірулердің сапасын бақылау үшін аталғандардың әрқайсысы қолданыла алады, алайда радиациялық, ультрадыбыстық, магнитті және капиллярлы түрлері көп пайдаланылады. Бақылау түрлерінің әрқайсысының өзінің оңтайлы пайдаланылу саласы, белгілі құндылығы және кемшіліктері бар.

Радиациялық бақылау кеңінен тараған, ол ақаулар бар болған жағдайда бақыланудағы нысан арқылы өту кезінде қарқындылығы өзгеретін рентгендік немесе гамма-сәулелену көмегімен жүзеге асады. Бұл өгеріс рентген пленкасында немесе пластинасында тіркеледі (радиографиялық әдіс). Радиациялық әдістер әртүрлі материалдардың түйіс жапсарларындағы көрінбейтін ішкі ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. Олардың көмегімен тек бұрыш жапсарларындағы ақауларды анықтау мүмкін емес.

Бақылаудың акустикалық әдістерінің ішінде ультрадыбыстық дефектоскопия ең көп тараған, ол аз ашылған, сызат, қуыстық және қож қосылыстары түріндегі, сонымен қатар радиациялық дефектоскопиямен анықтау мүмкін болмайтын ақауларды анықтайды.

Бақылаудың магнитті әдістерінің арасында магнитті графикалық және магнитті ұнтақтық түрлерін белгілеп өткен жөн. Магнитті ұнтақтық әдіс көбірек пайдаланылады, өйткені ол ақау айналасындағы ферромагнитті ұнтақтың орналасуын көзбен шолу арқылы бақылауға мүмкіндік береді. Алайда аталған әдіс тек ферромагнитті материалдар (көміртекті болат) үшін пайдаланылады.

Капиллярлы бақылау кезінде индикатор шағын қуыстықтар мен шағын сызаттар (капиллярлар) бойынша ақаудың тереңідігіне енеді.

Жапсар бетіне индикатор қондырылғаннан және кейбір ұсталымдар өткеннен кейін артық сұйықтық алынып тасталады. Ақаулардағы қалған индикатор сәулелендіру әсерінен жарқылдай бастайды, соның көмегімен осы ақаулар анықталады.

Тесік іздеумен бақылау кезінде бақылау затының орын ауыстыруы дәнекерленген біріктірулердегі саңылау тұтассыздығы арқылы тесіктерді табуға мүмкіндік береді. Бақылаудың осы түрінің көмегімен дәнекерленетін құрылымның саңылаусыздығы тексеріледі. Ережеге сүйенсек, бұл қысым әсерімен жұмыс істейтін ыдыстар мен құбыр өткізгіштер. Дәнекерлеу жапсарларының саңылауларындағы ақаулар арқылы бақылау сұйықтығының (немесе газының) ағып кетуін арнайы құралдармен немесе есептеуіштермен тіркейді. Тесік іздеумен бақылау әртүрлі қалыңдықтағы кез келген материалдар үшін пайдаланыла алады. Аталған түрдің бақылауының негізгі әдістеріне пневматикалық, гидравликалық, жермайлық, галлогендік, химиялық және люминесцентті-гидравликалық жатады.

Сапаны бақылаудың көптүрлі түрлері және әдістерінің ішінен тек негізгі, өндірісте көп пайдаланылатын түрлерін қарастырған дұрыс.

Дайын дәнекерленген түйінді көзбен шолу және өлшеу қабылдау бақылауының бірінші және ең маңызды деңгейі болып саналады. Бірінші кезекте жылу әсер ететін аймақтағы дәнекерленетін жапсарлар және дәнекерленетін бөлшектердің беттері қарастырылады. Сыртқы шолу тілікшелер, сызат бетіне шығып тұрған шала пісірілген кратерлер, шорлар, дәнекерлеу жапсарының негізгі өлшемдерінің ауытқуы және т.б. сияқты сыртқы ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. Алдын ала қождан және бүркіндіден тазартылған жапсар бетінің металын және жік аймағын қарау кезінде лупа және қажеттілігіне байланысты қосымша жергілікті жарықтандыру пайдаланылады.

Бақылаудың көп пайдаланылатын қиратпайтын әдістерінің ішінен гидравликалық және пневматикалық сынақ, рентгендік сәуелендірумен бақылау және жермаймен сынақ түрлерін қысқаша сипаттаған жөн.

Гидравликалық сынақтарға дәнекерлеу жапсарларының тығыздығы мен төзімділігін тексеру мақсатында құбыр өткізгіштер, резервуарлар, технологиялық аппараттар және т.б. нысандар түседі. Гидравликалық сынақ 3242-79 мемлекеттік стандартының талаптарына сәйкес жасалған әдістерді пайдаланумен жүргізіледі, ол гидравликалық қысыммен сынау, су толтыру және сумен суаруды қарастырады.

Гидравликалық қысыммен сынау кезінде құрылым (резервуар немесе ыдыс) сумен толтырылып, саңылаусыздандырылады жәнесорғының көмегімен тұйық жүйеде берілген қысымды (манометрмен анықталған) құрайды. Бекітілген уақытта ұсталғаннан кейін кемшіліктерді анықтау мақсатында балғамен жай ұрады.

Су толтырумен сынақты оң температура кезінде ашық ыдыстардағы, резервуарлардағы және т.б. дәнекерлеу жапсарларын бақылау үшін жүргізіледі. Ол үшін дәнекерлеу жапсарлары сүртіледі және ауаның үргілуімен кептіріліп, резервуарларға су толтырылады және бірнеше уақыт өткеннен кейін барлық жапсарлар қаралады.

Сумен суару сынағы құрылымның дәнекерлеу жапсарларына екі жақтан да қол жеткізу мүмкін болған жағдайда жүзеге асады. Жапсардың бір жағы брандспойттан сумен суарылады (қысымы 1 МПа-ға дейін), ал екінші жағы тесіктерді анықтау мақсатында тексеріледі. Тігінен біріктірілген орындарды жоғарыдан төмен қарай суарады. Бұл әдіс ыдыс корпусының, ірі көлемдегі резервуарлардың және т.б. дәнекерлеу жапсарларын бақылау үшін пайдаланылады.

Пневматикалық сынақ тұйық жүйелердегі дәнекерлеу жапсарларын бақылауғат арналған. Оның ішінде: құбыр өткізгіштер, ыдыстар және аппараттар. Сығылған ауамен сынақ жүргізу қысымды 10.....20%-да құру арқылы жасалады, ал бұл жұмыс қысымынан асып кетеді. Жапсарлар жаққыш немесе бүріккіш көмегімен көбік тәрізді құраммен жабылады. Ол кезде саңылау түріндегі ақаулар бар бөліктерде шығатын ауаның әсерінен көпіршіктер пайда болып, ақаулардың орналасқан орны анықталады. Тиісті құрамдағы көбік тәрізді заттарды теріс температурада да (30°С-қа дейін) пайдалануға болады.

Рентгендік сәулелендірумен бақылау техникада радиациялық бақылау түрінде белггілі, рентгендік сәулелердің дәнекерлеу жапсарының арасынан өтіп, тіркеуші құрылғыға (фотопленкаға) әсер ету қабілетіне негізделген. Сәулелендіруді тіркеу тәсіліне байланысты радиациялық бақылау әдісінің үш түрі бөлінеді: радиографиялық, радиоскопиялық және радиометриялық. Радиографиялық әдіс ең көп тараған, өйткені алынған түсірілім дәнекерлеу жапсарының сапасын растайтын құжат болып табылады, ал фотопленканы ұзақ уақыт бойы сақтауға болады.

Дәнкерлеу жапсарларының саңылаусыздығын бақылау үшін пайдаланылатын сұйық көміртек белгілі қоспаларының барлығыны ішінен жермай кеңінен пайдаланылады. Бұл оның бірқатар қасиеттерінің (сұйықтай аққыштық және майланушылық) көмегімен ақауларды нақты анықтау қамтамасыз етілетінімен түсіндіріледі.

Жермаймен сынақ қарапйымдылығымен және жалпы қол жетімділігімен ерекшеленеді, күрделі және қымбат құралдарды, сонымен қатарсынақтың төрт тәсілі бар: жермайлық, жермайпневматикалық, жермай-вакуумдық және жермайтербелістік.

Жермай тәсілін пайдалану кезінде дәнекерленген біріктірулерді жапсарлардан 30....40мм ара қашықтықта балғамен жай соғады және жапсарларды қождан, майдан және басқа ластанудан мұқият тазартады. Қожды жақсы алып тастау және саңылаусыз ақауларды дамыту үшін мақсатқа сай саңылауы бар дәнекерленген біріктірулер 10.....15 мин тербеліске ұшырайды. Қождан тазартқаннан кейін бетіне бор суспензиясының жұқа тегіс қабаты орннықтырылады, ол ұсақталған бордың 1 дм суға 350...450г есебімен дайындалған. Суспензия кепкеннен кейін дәнекерлеу жапсарының қарама-қарсы жағын жермаймен 5...10 рет майлайды. Тесіктері бар бөліктерде бор суспензиясында қара дақтар пайда болып, ақау табылады.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ:

1. Бақылаудың қирататын әдістерін не үшін қолданады?

2. Бақылаудың радиациялық және ультрадыбыстық әдістерінің айырмашылығы неде?

3. Құырылымның саңылаусызыдығын қандай әдістермен тексереді?

4. Ішкі ақауларды дұрыстау үшін қандай шаралар қолданылады?

10 Лекция. Дәнекерленіп жасалған өнімдердің сапасына

қойылатын талаптар.  Статистикалық және реттеу және басқару процедурасына кіріспе. Бақылау карталары техникасы.

Дәнекерлеу өндірісінде сапа басқару практикасы

Дəнекерлеу технологиясын тексеру де алдын-ала тексеру жүйесіндегі маңызды тізбек болып табылады. Ол «дəнекерлеу технологиясы» түсінігі меңзейтіннен кеңірек аяда жасалуы қажет, өйткені аталмыш кезеңде дəнекерлеу технологиясы, дəнекерлеу материалдары, дəнекерлеушінің аспабы жəне оның біліктілігі бақыланатын болады.

Дəнекерлеу технологиясын тексеру барысында, дəнекерлеудің таңдап алынған əдісіне байланысты көрсеткіштердің бірқатары бақыланады:

■ электродтың маркасы мен диаметрі, жұмыс істеу тəсілдері (қолмен дəнекерлеу барысында);

■ дəнекерлеу жылдамдығы, қоспа сымның маркасы мен диаметрі (механикаландырылған дəнекерлеу барысында);

■ флюс маркасы жəне қорғаныс газдары түрі, дəнекерлеу тоғы түрі, оның мəні, кернеуі жəне полярлығы (тұрақты тоқпен дəнекерлеу барысында);

■ электродтың ұшы, дəнекерлеу жігіндегі білікшелер саны жəне оларды салу тəртібі, термиялық өңдеу тəртіптері.

Дəнекерлеу технологиясын тексеру, тексеру үлгілерін дəнекерлеуден басталады (құбырларға арналған орамдарды жəне метал конструкцияла- ры мен жабдықтарға арналған пластиналарды). Бұл ретте, ұсынылған тəртіптердің дұрыстықтары жəне дəнекерлеу қосылысының механика- лық қасиеттері тексеріледі. Қажет болған жағдайда балқытылған метал көрсеткіштері тексеріледі, сонымен қатар дəнекерлеу қосылысының металына коррозиялық жəне металлографиялық зерттеулер жүргізіледі. Дəнекерлеу үдерісі барысында оның технологиясының барлық элемент- тері тексеріледі.

Дəнекерлеу материалдарын тексеру, олардың жұмыс орындарындағы сақталуларының дұрыстықтарын бақылауда болып табылады. Электрод- тарды сақтау үшін, оларды ылғалмен қанығудан қорғайтын, арнаулы термооқшаулауыш пеналдар ұсынылады. Пеналға 5 кг дейінгі электро- дтар салынады. Тұтқыш пен ілмек пеналды дəнекерлеушінің монтаждау белдігіне бекітуге немесе оның жұмыс орнында іліп қоюға мүмкіндік береді.

Дəнекерлеу жабдықтары мен дəнекерлеушінің аспабының жағдайын тексеру маңызды мəнге ие. Ең алдымен, дəнекерлеу доғасының қуат көздері дəнекерлеу тоғын жəне доғадағы кернеулерді бақылауға арналған аспаптармен жабдықталулары жəне технологиямен қарастырылған дəнекерлеу тəртібі параметрлерін қамтамасыз етуі қажет. Дəнекерлеу сымының ұзындығы максималды рұқсат етілетін мəннен аспауы қажет, сонымен қатар оның шиыршығы болуы қажет (сымдардың кесілген орындары арнаулы муфталармен немесе жалғағыштармен жалғанулары қажет). Тізбектің кері сымын дəнекерленетін бұйымға жалғау, жерге тұйықтауға арналған арнайы клемманың көмегімен жүзеге асырылады. Жұмыс орнында щеткалардың, шапқының, жіктер мен клеймоның бөліктерінің көлемдерін тексеруге арналған қалыптың болуы міндетті түрде тексеріледі.

Дəнекерлеудің механикаландырылған тəсілдерін қолданған жағдайда, дəнекерлеу жəне қосымша жабдықтардың қалыптарын тексеру қажет. Дəнекерлеудің неғұрлым жиі кездесетін ақаулары дəнекерлеу доғасына сым беретін роликтердің тозуы (сымның бірқалыпты емес берілуі туындайды), шлангалық жартылай автоматтарда бергіш тармақтардың қоқысқа толып қалуы, тоқ жеткізгіш мүштіктердің тозуы немесе ластануы, автоматтардың, сонымен қатар манипулятор - механизмдердің жəне айналдырғыштардың жылжуларының кинематикалық тізбегінде люфттардың түзілуі (дəнекерлеудің біркелкі емес жылдамдығы жасалады).

Дəнекерлеушілердің біліктіліктерін бақылау, оларды өндірістік тапсырмаларды орындау үдерісіндегі дəнекерлеушілер пісірген, үлгілерде тексеруде жəне орындалатын жұмыс бойынша олардың машықтары мен шеберліктерінің сəйкестіктерін тексеруде болып табылады.

Қазіргі таңдағы қолданыстағы дəнекерлеу жұмыстарын тексеруді ұйымдастыру үлгісі, дəнекерлеу қосылысының сапасы туралы «жарамды» немесе «жарамсыз» деген принцип бойынша ғана қорытынды алуға мүмкіндік береді. Бұл ретте рəсімделетін құжат жіктің ақаулығы туралы егжей-тегжейлі деректерден жəне оның сапасын бағалаудан тұрмайды. Тиісінше, ол бойынша ақаудың себебін анықтау жəне оның одан əрі жұмыс барысында пайда болуы- ның алдын-алу мақсатында тексеру нəтижелеріне негізделген жəне сапалы талдау жүргізуге болмайды, яғни қазіргі таңда тек қабылдау немесе пассивті тексеру ғана жүргізіледі. Бірақ, дəнекерлеу қосылыс- тары үшін, тексерушілердің технологтармен кері байланыстарын қамтамасыз етуші белсенді бақылаудыенгізу қажет.

Белсенді бақылауға өтуді бақылау жүйесін жəне оның ұйымдас- тырылуын жетілдіруге, соныман қатар бақылаудың қолданылатын əдістерінің тиімділіктерін, шынайылықтарын жəне үнемділіктерін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік беретін статистикалық əдіс қамтамсыз етеді.

Статикалық əдісте барлық дəнекерленетін түйіспелер, базалық партиялар деп аталатын статистикалық біртектес топтарға жіктел- інеді. Базалық партия ұқсас конструктивтік, технологиялық жəне пайдаланушылық белгілері бар түйіспелерден тұрады (құбыр диаметрі, метал конструкциялары типті көлемдері, дəнекерлеу тəсілі мен шарттары, қоспа материалы, жинақтаушылар мен дəнекерлеуш- ілердің біліктіліктері, қосылыстардың жауапкершіліктері деңгейі, өндіріс сипаты немесе ұйым типі – монтаждау басқармасы, жылжы- малы механикаландырылған колонна, зауыт, бақылау тəсілі, тексе- рушілердің біліктіліктері, жұмыстарды орындау уақыты).

Сосын, базалық партияларға арналған дəнекерлеу сапасының бірегей көрсеткіштері енгізіледі, ақпаратты есепке алу жəне талдаудың бірегей жинақтау қалыптары мен жүйелері белгіленеді, базалық көрсеткіштер е септемелері келтіріледі, сапаның статистикалық талдауы жəне технологиялық үдерістерді түзетулер жасалынады.

Ақпаратты жинақтау, есепке алу жəне өңдеу дəнекерлеу сапасын алдын-ала тексерудің бірегей жүйесі бойынша орындалады (2.4-ші сурет). Базалық партиялар үшін сапа көрсеткіштері енгізілген – ақаулардың орташа жəне максималды рұқсат етілетін деңгейлері.

Статистикалық бақылауды енгізерден бұрын, объектілердегі дəнекерлеу жұмыстары сапасына, дефектограммаларға, ақаулардың басымдықты себептеріне жəне сапа тарихы деп аталатын, əрбір өндірістік серия бойынша жинақталған ақпараттарға талдау жүргізіледі. Сапа тарихы негізінде, аталмыш объектілердегі кезекті өндірістік циклі үшін базалық деп қабылданатын жəне сапаны болжау барысында ұйымның болашақ қызмет кезеңі үшін есептік жоспарлық деңгей ретінде қарастырылатын ақаулардың орташа жəне максималды рұқсат етілетін деңгейлері есептелінеді.

Базалық көрсеткіштер бойынша, абсцисс параллельді өзегімен орташа жəне максималды рұқсат етілетін ақау деңгейлері жүргізілетін алдын-алу тексеруінің карта-диаграммасы (2.5-ші сурет) жасалынады. Іріктеменің мəндерін нүкте түрінде картаға белгілей отырып, сапаның деңгейін, тиісінше аталмыш базалық партияға арналған технологиялық үдеріс қалпын анықтайды. Көрсетілген шекаралардың ішіндегі нүктелер қанағаттандырарлық сапа деңгейін жəне технологиялық үдеріс қалпын анықтайды. Жоғары шекарадын сыртқа шығып кеткен нүктелер дəнекерлеудің қанағаттанғысыз сапасын сипаттайды, яғни бұл жерде ақаудың себебін анықтау жəне технологиялық үдеріске түзету енгізу қажет.

2.4.-ші сурет. Дəнекерлеу сапасының алдын-алу бақылауының типтік

құрылымдық сызбасы: 1 – объектінің дəнекерлеуге дайындығын тексеру;

2 – дайындау-жинақтау операцияларын тексеру; 3 – дəнекерлеу

барысындағы технологиялық операцияларды тексеру;

4 – бөлшектерді бұзбау əдістерімен тексеру; 5 – дəнекерлеу

үдерісіне жəне сапасына статистикалық талдау; 6 – ақаудың

орташа деңгейін есептеу; 7 – дəнекерлеу сапасының қалыптыдан

рұқсат етілген ауытқуын есептеу; 8 – дəнекерлеу үдерісін түзету;

9 – шығарылатын конструкциялар сапасы бойынша апат жəне

ай сайынғы деректер; 10 – сапаны жақсарту бойынша шараларды

əзірлеу; 11 – сапаны талдау бойынша ақпараттық хаттарды шығару.

Дәнекерлеу жұмыстары сапасын пассивті бақылаудан белсенді бақылауға өтуді қамтамасыз еткен статистикалық алдын-ала бақылау жүйесі, олардың сапасын жоспарлауға жəне болжамдар жасауға, сонымен қатар базалық көрсеткіштерді бұл жұмыстарды жекелеген орындаушылардың, сонымен бірге ұйымдардың жоғары сапада орындауларын экономикалық жəне моралдық ынталандыру үшін пайдалануға мүмкіндік береді.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

1.Дəнекерлеу жіктері сапасын бақылау жүйесі бақылаудың қандай түрлерінен тұрады?

2.Дəнекерлеушінің біліктілігін тексеру қандай сынақтардан тұрады?

3.Негізгі жəне дəнекерлеу материалдарын тексеру қалайша жүргізіледі?

4.Бұйымдардың дəнекерлеуге дайындалуын бақылау барысында қандай құрал-саймандар пайдаланылады?

5.Дəнекерлеу жабдықтарын жəне дəнекерлеу технологиясын бақылау қалай жүзеге асырылады?

6.Статистикалық бақылау бақылаудың қандай түріне жатады? 7.Сапа тарихы деп нені түсінеміз?

11 Лекция. Пісірмелі қосылыстардың сапасын бақылау тәсілдері.

Бақылаудың қиратпайтын тәсілдері. Жалпы мағлұматтар.

Сыртқы қарау және өлшеу.  Капиллярлық бақылау.

Магнитұнтақтық бақылау.

Пісірмелі қосылыстардың сапасын бақылау тәсілдері екі топқа бөлінеді: қиратпайтын және қирататын. Бақылау әдістерінің екі тобы да тиісті стандарттардың талаптарына сай. Жалпы физикалық сипаттармен біріккен бақылау әдістерінің тобы бақылау түрін құрайды.

Қиратпайтын бақылаудың барлық түрлерін келесі негізгі белгілері бойынша топтастырады: бақылау нысанымен өзара әрекеттесетін физикалық өрістер немесе сәулелену; заттардың нысанмен өзара әрекеттесу сипаттары; бақыланатын нысанның сапасы туралы ақпарат түрі бойынша.

Қиратпайтын бақылаудың көптеген түрлері бар: акустикалық, капиллярлық, магнитті, оптикалық, радиациялық, жылулық, электрлік, электромагнитті және т.б. Дәнекерлеп біріктірулердің сапасын бақылау үшін аталғандардың әрқайсысы қолданыла алады, алайда радиациялық, ультрадыбыстық, магнитті және капиллярлы түрлері көп пайдаланылады. Бақылау түрлерінің әрқайсысының өзінің оңтайлы пайдаланылу саласы, белгілі құндылығы және кемшіліктері бар.

Радиациялық бақылау кеңінен тараған, ол ақаулар бар болған жағдайда бақыланудағы нысан арқылы өту кезінде қарқындылығы өзгеретін рентгендік немесе гамма-сәулелену көмегімен жүзеге асады. Бұл өгеріс рентген пленкасында немесе пластинасында тіркеледі (радиографиялық әдіс). Радиациялық әдістер әртүрлі материалдардың түйіс жапсарларындағы көрінбейтін ішкі ақауларды анықтауға мүмкіндік береді. Олардың көмегімен тек бұрыш жапсарларындағы ақауларды анықтау мүмкін емес.

Бақылаудың акустикалық әдістерінің ішінде ультрадыбыстық дефектоскопия ең көп тараған, ол аз ашылған, сызат, қуыстық және қож қосылыстары түріндегі, сонымен қатар радиациялық дефектоскопиямен анықтау мүмкін болмайтын ақауларды анықтайды.

Бақылаудың магнитті әдістерінің арасында магнитті графикалық және магнитті ұнтақтық түрлерін белгілеп өткен жөн. Магнитті ұнтақтық әдіс көбірек пайдаланылады, өйткені ол ақау айналасындағы ферромагнитті ұнтақтың орналасуын көзбен шолу арқылы бақылауға мүмкіндік береді. Алайда аталған әдіс тек ферромагнитті материалдар (көміртекті болат) үшін пайдаланылады.

Капиллярлы бақылау кезінде индикатор шағын қуыстықтар мен шағын сызаттар (капиллярлар) бойынша ақаудың тереңідігіне енеді. Жапсар бетіне индикатор қондырылғаннан және кейбір ұсталымдар өткеннен кейін артық сұйықтық алынып тасталады. Ақаулардағы қалған индикатор сәулелендіру әсерінен жарқылдай бастайды, соның көмегімен осы ақаулар анықталады.

Тесік іздеумен бақылау кезінде бақылау затының орын ауыстыруы дәнекерленген біріктірулердегі саңылау тұтассыздығы арқылы тесіктерді табуға мүмкіндік береді. Бақылаудың осы түрінің көмегімен дәнекерленетін құрылымның саңылаусыздығы тексеріледі. Тесік іздеумен бақылау әртүрлі қалыңдықтағы кез келген материалдар үшін пайдаланыла алады. Аталған түрдің бақылауының негізгі әдістеріне пневматикалық, гидравликалық, жермайлық, галлогендік, химиялық және люминесцентті-гидравликалық жатады.

Визуалды жəне өлшеу бақылауы дəнекерлеу конструкцияларын дайындаудың келесі кезеңдерінде жүзеге асырылады:

■ кіріс бақылауы;

■ дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін дайындау;

■ дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерінжинақтауға жəне дəнекерлеуге дайындау

■ дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін дəнекерлеуге дайындау;

■ дəнекерлеу;

■ жіктерді жəне дəнекерлеу қосылыстарын бақылау;

■ ақаулы дəнекерлеу қосылыстарын түзету.

Дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін дайындауға арналған материалдарды визуалды жəне өлшеу бақылауын, беткі сызаттарды, қыртыстануды, жиналып қалуды, жапырылуларды, сызық іздерді, қалқаншаларды жəне басқа да ақауларды анықтау мақсатында жүзеге асырады.

Дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін визуалды жəне өлшеу бақылауы, олардың орындалулары сапаларының өндірістік-технологиялық жəне нормативтік техникалық құжаттамаға, сонымен қатар техникалық шарттарға сəйкестіктерін анықтау мақсатында орындалады. Дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін жинақтау барысындағы визуалды жəне өлшеу бақылауын, жинақталған бөлшектер мен элементтердің саңылаулары мен жиектерінің орындарынан жылжуларын анықтау үшін жүзеге асырылады

Визуалды жəне өлшеу бақылау барысында  үлкейткіш əйнектер, метал өлшеу сызғыштары, тексеру сызба үлгілік сызғыштары, ■ штангенциркульдер, штангенрейсмастар жəне штанген тереңдік өлшегіштер, қуыс бұрғылар, нониусты бұрыш өлшегіштер, индикаторлық қалыңдық өлшегіштер, микрометрлер, микрометриялық жəне индикаторлық нутромерлер, калибрлер,  тексеру плиталары, арнайы құрал-жабдықтар жиынтықтары бар жазық параллельді ұзындық өлшегіштер, штрихтік ұзындық өлшегіштер пайдаланады.

Дəнекерлеу қосылыстарын визуалды жəне өлшеу бақылауын, олардың өндірістік жəне нормативтік техникалық құжаттама талаптарына сəйкестіктерін растаумақсатында орындайды.

Тексерудің капиллярлық əдістері дəнекерлеу қосылыстарының беткі қабаттарындағы бұзылуларды табуға арналған. Көптеген жағдайларда, техникалық талаптарға сəйкес, визуалды қарау барысында байқау мүмкін емес болатын, дəнекерлеу қосылыстары кіп-кішкентай ақауларын анықтау қажет болады.

Мысалы, үлкейткіш əйнек немесе микроскоп тəрізді оптикалық аспаптарды қолдану, үлкен ұлғайту жағдайында қамтамасыз етілетін көрудің шағын аумағы жəне олардың бейнелерінің метал фонындағы жеткіліксіз контрасттылығы салдарынан беттік ақауларды табуға мүмкіндік бермейді.

Капиллярлық дефектоскопия əдістері тексерілетін объектінің беті фонындағы ақауларда түзілетін, индикаторлық суреттің контрасттылығы есебінен бетке шығатын сызаттар, тесіктер, микроқуыстар жəне басқа да ақаулар тəрізділерде анықтауға мүмкіндік береді.

Ақау бейнесі мен фонның оптикалық тығыздығы арақатынасын екі тəсілмен өзгертуге болады. Контрастылықты арттырудың бірінші тəсілі, тексерілетін дəнекерлеу қосылысы бетін, оны одан əрі қышқылдар ерітінділерінде өңдеу арқылы тегістеуде болып табылады. Мұндай өңдеу барысында ақау коррозилар өнімдерімен бітеледі, қараялы жəне тегістелген материалдың ақ фонында байқалатын болады. Бұл тəсілдің бірқатар шектеулері бар. Оның ішінде, өндірістік жағдайларда дəнекерлеу қосылысының жəне əсіресе жіктің бетін тегістей тиімсіз. Сонымен бірге, аталмыштəсіл дəл тегістелген бөлшектерді жəне металдық емес материалдарды тексергенде қолданылмайды. Өңдеу,егер ақаулардың болуы туралы күдік болған жағдайда метал бетінің оқшауланған учаскелерін тексергенде ғана тиімді.

Бейненің контрастылығын арттырудың екінші тəсілі, оларды беті тарапынан арнайы жарық жəне түсті контрастты индикаторлық енгіш сұйықтықтар – пенетрантармен толтыра отырып ақаулардың жарық шағылыстыруын өзгертуге негізделген. Егер, пенетранттың құрамына – ультракүлгін сəулелену ықпалымен жарық жіберуші заттар – люминофорлар кірсе, онда мұндай сұйықтықтар люминесценттік деп аталады, ал тексеру əдісі люминесценттік дефектоскопия (ЛД) деп аталады. Егер, пенетранттың негізі күндізгі жарықта көрінетін бояғыштар болса, онда бұл тексеру əдісі түсті дефектоскопия (ТД) деп аталады. ТД бояғыштар ашық-қызыл түсті пайдаланады.

Капиллярлық дефектоскопия əдістерімен жүргізілетін тексеру келесідегідей болады. Бөлшектің тексерілетін бетін шаңнан, лак- бояуыш жабындылардан, органикалық жəне басқа да ластанулардан тазалайды, майын алады жəне құрғатады. Дайындалған бетке пенетрант қабатын жағады жəне сұйықтық ақаудың ішіне енетініндей уақыт күтеді (3.40, а суреті). Сосын сұйықтықты беттен жояды (3.40, б суреті), бірақ мұнымен бірге оның бір бөлігі ақау бетінде қалады.

Ақауларды анықтауды арттыру үшін бөлшектің бетіне жылдам кебетін суспензиялар (мысалы, каолиннен немесе коллодийден) немесе лак жабындысы түріндегі арнайы айқындауыш жағылады (3.40, в сурет). Айқындауыш материал (əдетте, ақ түсті) пенетрантты ақау ішінен сыртқа тартады, бұл айқындауыш та ақаудың конфигурациясын толық қайталайтын, бірақ үлкен көлемдерге ие, индикаторлық іздің пайда болуына алып келеді. Мұндай іздер оптикалық құралдарды пайдаланубастан жеңіл байқалады. Индикаторлық іздің көлемдерінің ұлғаюы деңгеі ақаудың орналасуы тереңдігіне, яғни ақауды толтырған пенетранттың көлеміне жəне айқындауыш қабатты жаққан сəттен бастап өткен уақытқа байланысты.

Капиллярлық дефектоскопия əдістерінің физикалық негізі капиллярлық белсенділік құбылысы болады – сұйықтықтың бір жағынан ашылып тұрған арналарға жəне ұсақ өтпелі саңылауларға тартылуға қабілеттілігі.

Сұйықтықтың капиллярлық арнаға түсуінде, оның беті тегершік түзе отырып қисаяды. Беттік тартылу күтері тегершіктің еркін шекарасын төмендетуге ұмтылатын болады жəне капиллярда, ылғалдандырғыш сұйықтықты соруға алып келетін, қосымша күш əрекет ете бастайды. Сұйықтық капиллярға енетін тереңдік, оның беттік тартылуының коэффициентіне тік пропорционалды жəне капилляр радиусына кері пропорционалды. Басқа сөздермен айтқанда, капиллярдың (ақаудың) радиусы қаншалықты аз жəне материалдың ылғалдануы жақсы болса, сұйықтық соншалықты жылдам жəне терең капиллярларға енетін болады.

11.1 - сурет. Айқындауышты қолдана отырып капиллярлық əдіспен

бөлшектің бетін тексеру кезеңі: а – сызат аумағы енетін сұйықтық –

пенетрантпен толтырылады; б – сұйықтық бөлшектің  бетінен кетіріледі;

в – айқындауыш жағылады, сызат анықталады; 1 – бөлшек;  2 – сызат аумағы;

3 – енгіш сұйықтық; 4 – айқындауыш ; 5 – сызаттың индикаторлық ізі

Тексерудің магниттік əдісі, магниттелген дəнекерлеу қосылысының бетіне, керосиннен, майдан жəне сабынды ерітіндіден («ылғал» əдіс) тұратын суспензия немесе аэрозоль түріндегі («құрғақ» əдіс) ферромагниттік ұнтақ жағылады. Таралудың магниттік өрісінің тартушы күшінің ықпалымен, ұнтақ бөлшектері қосылыстың бетімен жылжиды жəне ақаулардың астында білікшелер түрінде жинақталады. Бұл жинақталулардың пішіндері анықталатын ақаулардың сызбасына сəйкес келеді.

Тексеру əдістемесі. Тексерудің магниттік ұнтақты бақылау келесі операциялардан тұрады (МемСТ 21105 – 85):

1) беттерді тексеруге дайындау;

2) магниттік ұнтақты тасымалдайтын сұйықтықпен қарқынды араластырудан тұратын, суспензияны дайындау;

3) тексерілетін дəнекерлеу қосылысын магниттеу;

4) ұнтақты тексерілетін қосылыс бетіне жағу;

5) тексерілетін қосылыстың бетін қарау жəне ұнтақпен жабылған учаскелерді анықтау.

6) қосылыстарды магниттіліктен айыру.

Аталмыш əдіс жұқа жəне ұсақ сызаттарға жоғары сезімталдығымен, орындау қарапайымдылығымен, нəтижелердің жеделдігімен жəне көрнекілігімен сипатталады. Оны магниттік материалдардан жасалынатын конструкциялардың бойлық дəнекерлеу жіктерін тексеру, жəне оның ішінде доғалық тəсілдермен алынған құбырлардағы түйіспелі жіктердегі сызаттарды жəне тар (тартылған) шала пісірілімдерді анықтау үшін кеңінен пайдаланады. Әдістің сезімталдығы бірқатар факторларға байланысты: ферромагниттік ұнтақ бөлшегінің көлемі жəне оны жағу тəсілі («құрғақ» немесе «ылғал»), салынған магниттеуші өрістің кернеулілігі, тоқ түрі (ауыспалы немесе тұрақты), ақаулардың пішіндері, көлемдері жəне жату тереңдіктері, олардың дəнекерлеу қосылысы бетіне жəне магиниттік бағытына қатысты бағдарлануы, беттің қалпы жəне пішіні, сонымен қатар магниттеу тəсілі.

БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ:

1. Бақылаудың бұзатын әдістерін не үшін қолданады?

2. Бақылаудың радиациялық және ультрадыбыстық әдістерінің айырмашылығы неде?

3. Құырылымның саңылаусызыдығын қандай әдістермен тексереді?

4. Ішкі ақауларды дұрыстау үшін қандай шаралар қолданылады?

12 Лекция. Бақылаудың радиациялық тәсілдері. Радиациялық

бақылаудың физикалық негіздері. Радиографикалық гамма-бақылау. Электрорадиография

Ішкі ақауларды анықтау рентген сəулелері мен гамма-сəулеленудің əртүрлі материалдар арқылы енуге жəне материалдың қалыңдығы мен түріне, сонымен қатар сəулелену энергиясына байланысты əртүрлі деңгейде жұтылуы қабілеттеріне негізделген.

Рентгендік сәулелендірумен бақылау техникада радиациялық бақылау түрінде белггілі, рентгендік сәулелердің дәнекерлеу жапсарының арасынан өтіп, тіркеуші құрылғыға (фотопленкаға) әсер ету қабілетіне негізделген. Сәулелендіруді тіркеу тәсіліне байланысты радиациялық бақылау әдісінің үш түрі бөлінеді: радиографиялық, радиоскопиялық және радиометриялық. Радиографиялық әдіс ең көп тараған, өйткені алынған түсірілім дәнекерлеу жапсарының сапасын растайтын құжат болып табылады, ал фотопленканы ұзақ уақыт бойы сақтауға болады.

Дəнекерлеу жіктерінде ішкі ақауларды тапқан жағдайда, тексерілетін дəнекерлеу қосылысының бір жағына сəулелену көзін  — рентген құбыршасын немесе радиоактивті изотоп, ал басқа бетіне – ақау арқылы өткен сəулені тіркейтін детекторды орнатады.Детектор ретінде рентген пленкасы, электронды оптикалық түрлендіргіш, ксерорадиографикалық пластина, фотоқағаз жəне т.б. пайдаланылулары мүмкін. Көзден шығатын сəуле, дəнекерлеу қосылыс арқылы өте отырып, оның ақаулы жəне ақаусыз учаскелерінде əртүрлі жұтылатын жəне детекторға біркелкі емес қарқындылықпен келіп түсетін болады.

Радиографиялық тексеру дəнекерлеу қосылыстарындағы сызаттарды, шала пісірілімдерді, қуыстарды, шлак, вольфрам, оксидтік жəне басқа да қосылыстарды, күйіп қалуларды, тіліктерді анықтау, сонымен қатар сырттан қарауға қол жетімсіз жік түбінің дөңестігі мен ойыстығын бағалау үшін қолданылады.

Радиографиялық тексерудің көмегімен келесілерді анықтау мүмкін емес:

■ тексеруге аз сезімтал көлемдерге ие, кез-келген тұтассыздықтар мен қосылыстар (жарық түсіру бағытындағы);

■ ашу жазықтықтары жарық түсіру бағытымен сəйкес келмейтін шала пісірілімдер мен сызаттар;

■ егер, олардың бейнелері, бөгде бөлшектердің, үшкір бұрыштардың немесе жарық түсірілетін қосылыстардың қалыңдықтарының шұғыл алмасулары бейнелерімен сəйкес келетін болса, кез-келген тұтассыздықтар мен қосылыстар.

Дəнекерлеу жіктерінің сапасын бақылауға арналған рентген сəулелендіруінен бөлек, γ жəне β-сəулеленулерін де пайдаланады, сəулеленудің түрлерінің əрқайсысында өзінің қолдану саласы болады. Оның ішінде, ең жоғары сезімталдыққа ие рентге- нографияны, негізінен цехтық жағдайларда жəне сирегірек – алаңдарда пайдаланады (тек, дəнекерлеу қосылыстарын тексеру сезімталдығына неғұрлым жоғары талаптар қойылған жағдайларда). Гаммаграфия алаңдық жəне монтаждық жағдайларда, қол жеткізу қиын орындарда орналасқан дəнекерлеу қосылыстары сапасын бақылау барысында артықшылыққа ие. Бетатрондық радиографияны үлкен қалыңдықтардағы дəнекерлеу қосылыстары ақауларын анықтауға арналған цехтық жағдайларда қолданады.

Дəнекерлеу қосылыстарын радиографиялық тексеруде негізгі операцияларды орындаудың белгілі бір жүйелелігін сақтау қажет:

1) сəулелену көзін, рентген пленкасын, жарық түсіру сызбасын жəне тəртібін таңдау;

2) тексерілетін объектіні жарық түсіруге дайындау;

3) объектіге жарық түсіру;

4) фотоны өңдеудіорындау жəне суреттердің шифрын ажырату;

5) тексеру нəтижелерін рəсімдеу.

Сəулелендіру көзін техникалық тиімділікке жəне келесі негізгі факторларды ескере отырып экономикалық тиімділігіне байланысты таңдайды: тексерудің берілген сезімталдықтары мен өнімділіктері, тексерілетін объектінің материалының тығыздығымен қалыңдығы жəне оның конфигурациясы.

Рентген сəулеленуін алу жəне пайдалану үшін рентген аппараттарын қолданады. Рентген аппаратының конструкциясының негізгі элементтері қорғаныс қамтамасындағы рентген құбыршасы, жоғары вольтты генератор жəне басқару пульты болып табылады. Жоғары вольтты генератор жоғары волтты трансформатордан, құбыршаны қыздыру трансформаторынан жəне түзеткіштен тұрады. Басқару пульты əдетте автотрансформатордан, кернеуді реттеуіштен жəне тоқ күшінен, өлшеу аспаптарынан, сигналдық жүйеден жəне басқару жүйесінен тұрады.

РУП-150/300-10-1 тасымалданатын (жылжымалы) рентген аппараты (12.1-сурет) зауыттың рентгендік-дефектоскопиялық зертханасында материалдарына рентген сәуелесін түсіруге арналған. Аппарат орта нүктесі жерге орнықтырылған және тұрақты кернеу кезінде қабатталған түзеткіш сызбасы бойынша жұмыс істейді. Жоғары кернеулі әртүрлі жалғағыштары бар шоғырсымдардың көмегімен рентген түтігіне жоғары кернеу (150 немесе 300 кВ) жеткізіледі.

0,3БПВ6-150 рентген түтігі (жерге орнықтырылған аноды бар ұшқарыфокусты) трансформатор майы толтырылған, оның циркуляциясы кезінде аныд салқындайды және түтікшелі қағанағы бар қорғасындалған металл қаптама-цилиндрде орналастырылған. Рентген сәулелерінің шығуы түтікшенің ортаңғы бөлігінде қарастырылған.

12.1-сурет. РУП-150/300-10-1 Тасымалданатын рентген аппараты

1-рентген түтігінің қуаттану блогы; 2-рентген түтігі; 3-рентген түтігінің қатайтылған тіреуі; 4- басқару блогы; 5- салқындату жүйесі

Ақауларды анықтау тереңдігі фотопленкаларға тіркеумен 200 мм және одан да көп болады. Рентгендік сәулелендіру кез келген металдардағы барлық ақауларды анықтауға мүмкіндік береді.

Бақылау сұрақтары

1.Өнімдерді радиоскопияда қандай детекторлар қолданылады?

2.Өнімдердің радиометриясында қандай детекторлар қолданылады?

3.Тығыздықты бақылау дегеніміз не?

4.Қысыммен сынау кезінде қысым мөлшерін қалай таңдауға болады?

5."Керосин сынағы"дегеніміз не?

6.Капиллярлық Дефектоскопия кезінде жұмыс жиынтығының құрамына не кіреді? 7.Ультрадыбыстық бақылау әдісінің физикалық мәні неде?

8.Ультрадыбыстық бақылау үшін іздеушілердің қандай түрлері қолданылады?

13 Лекция. Бақылаудың қиратпайтын тәсілдері.  Флюорография,

түрлі-түсті радиография.  Рентгенографикалық бақылау.

Рентгенограммалардағы қуыстардың бейнелері əртүрлі болулары мүмкін, бірақ əдетте олар күңгірт дөңгелек жəне тұрақты емес нүктелер ретінде көрінеді, жəне соңғылары жиынтақтарға топтастырылған. Дəнекерлеу жігі шегінде немесе оның білікшесінің бойындағы күңгірт симметриялы емес біркелкі емес шеттері бар дақтар, шлак қосылыстарының бар екендігі туралы куəлік береді. Дəнекерлеу жігі түбіріндегі шала пісірілім, жіктің орталығы бойынша орналасқан тең жиектері бар тік күңгірт сызық түріне ұқсайды.

Дəнекерлеу жігі металының рентгенограммада негізгі металмен балқымауы, əдетте күңгірт сызық немесе жік бойына бағдарланған бірнеше сызық түрінде көрінеді. Рентгенограммадағы жік түбірінің ойыстығының бейнесі оның шала пісірілімінің бейнесіне ұқсас, бірақ жиектері бұлдыр жəне үлкен енді. Жік түбіріндегі отырғызу жырашығы біркелкі емес оптикалық тығыздықтағы, айтарлықтай айырмашылығы бар тік сызықты емес жолақты орталықтан жылжытылған күңгірт түске ие.

Тілік дəнекерлеу жігі шеті бойымен өтетін, тік сызықты емес күңгірт жолаққа ие. Дəнекерленетін бөлшектердің жиектерінің орындарынан жылжулары, дəнекерлеу жігі ені бойынша оптикалықтығыздықтағы айтарлықтай ерекшелікті бейне түрінде көрсетіледі.

Жергілікті ойыстық немесе түйіспе жіктің қалыңдығының кесу суретте, негізгі металдан күңгірттеу болып көрінеді жəне жіктің номиналды қалыңдығынан ауытқу неғұрлым үлкен болса, ақаулы учаске негізгі металмен салыстырғанда күңгірттеу болады.

Дəнекерлеу жігінің артық дөңестігі суретте неғұрлым ақ түсті аумақ болып көрінеді. Осы типтегі ақаудың анықталғанын растау үшін, дəнекерлеу жігін қарап шығу жеткілікті. Дəнекерлеу жігінің рентгенограммасында ашу жазығы жарық түсіру бағытымен сəйкес келетін сызаттар ғана көрсетіледі. Сызат суретте өте жұқа жəне үзікті сызық түрінде көрсетіледі. Кейде, сызаттардың болуын қуыстар мен қосылыстардағы «құйрықтар» куəландырады.

Вольфрам қосылыстар неғұрлым ашық пішінсіз нүктелер түрінде болады. Алюминий қоспалар үшін сипатты оксидтік қосылыстар, дəнекерлеу жігінің бетінде қорғаныс газында дəнекерлеу барысында түзіледі жəне неғұрлым күңгірт пішінсіз дақтар үрінде айқындалады.Күйіп қалу суретте ашық түсті ореолмен қоршалған, шамалы көлемдегі күңгірт дақ түрінде көрсетіледі.

Рентген сəулеленуін алу жəне пайдалану үшін рентген аппараттарын қолданады. Рентген аппаратының конструкциясының негізгі элементтері қорғаныс қамтамасындағы рентген құбыршасы, жоғары вольтты генератор жəне басқару пульты болып табылады. Жоғары вольтты генератор жоғары волтты трансформатордан, құбыршаны қыздыру трансформаторынан жəне түзеткіштен тұрады. Басқару пульты əдетте автотрансформатордан, кернеуді реттеуіштен жəне тоқ күшінен, өлшеу аспаптарынан, сигналдық жүйеден жəне басқару жүйесінен тұрады.

Радиациялық дефектоскопияда практикасында тұрақты жүктемесі бар рентген аппараттары (моноблок-аппараттарға жəне кабельдік типтегі аппараттарға бөлінетін) жəне импульстық аппараттар кеңінен таралған

Дəнекерлеу жіктерінің сапасын бақылауға арналған рентген сəулелендіруінен бөлек, γ жəне β-сəулеленулерін де пайдаланады, сəулеленудің түрлерінің əрқайсысында өзінің қолдану саласы болады. Оның ішінде, ең жоғары сезімталдыққа ие рентге- нографияны, негізінен цехтық жағдайларда жəне сирегірек – алаңдарда пайдаланады (тек, дəнекерлеу қосылыстарын тексеру сезімталдығына неғұрлым жоғары талаптар қойылған жағдайларда). Гаммаграфия алаңдық жəне монтаждық жағдайларда, қол жеткізу қиын орындарда орналасқан дəнекерлеу қосылыстары сапасын бақылау барысында артықшылыққа ие. Бетатрондық радиографияны үлкен қалыңдықтардағы дəнекерлеу қосылыстары ақауларын анықтауға арналған цехтық жағдайларда қолданады.

13.1 - сурет. Цилиндрлік жəне сфера тəрізді дəнекерлеу қосылыстарының қуыс тораптарын радиографиялық тексеру сызбалары (а... з):

1 – сəуле шығу көзі; 2 – тексерілетін учаске; 3 – пленкалы кассета

Цилиндрлік жəне сфера тəрізді дəнекерлеу қосылыстарының қуыс тораптарын тексеру барысында (13.1- сурет) бір қабырға арқылы жарық түсіру сызбаларына басымдық беру қажет. Бұл ретте, жарық түсіруді келесі сызбаларға сəйкес, тексерілетін тораптар ішінде орналасқансəулелендіру көзініңкөмегімен жүзеге асыру ұсынылады:

- 13.1, а суреті (панорамалық жарық түсіру) – тексеру көлеміне тəуелсіз диаметрі 2 м дейінгі тораптар жəне диаметрі 2 м одан да жоғары болатын тораптар үшін 100%-дық тексеруде;

- 13.1, бсуреті— егер, 13.1, а суретінде ұсынылған сызбаны қолдану мүмкін болмағанда жəне 100%-дық жəне іріктемелі тексеруде;

-  13.1, всуреті— диаметрі 2 м одан да жоғары болатынтораптарды іріктемелі тексеруде;

-  13.1, г, дсуреттері – егер, 13.1, г, дсуреттеріндеұсынылған сызбаны қолдану мүмкін болмағанда жəне ішкі диаметрі 10 м жəне одан да жоғары тораптар үшін.

Екі қабырға арқылы орындалатын дəнекерлеу қосылыстарын тексеру барысында, 13.1 е,,,з суретінде көрсетілген сызбалар, диаметрі 100 мм дейінгі цилиндрлік жəне сфера тəрізді қуыс тораптар жарық түсіруге ұсынылады.

Бақылау сұрақтары

1. Технологиялық процесті сипаттау түрлерін атап өтіңіз.

2. Дәнекерлеу құрылымын әзірлеудің технологиялық процесін жобалауға арналған бастапқы деректерді атаңыз.

3. Технологиялық процесті жобалау қандай кезеңдерден тұрады?

4. Дәнекерлеу құрылымдарын әзірлеудің технологиялық процестерін жобалау кезінде қандай ережелерді ұстану қажет?

5. Дәнекерлеу құрылымдарын өндірудің үлгілік технологиялық процесінің кезеңдерін атап өтіңіз.

6. Дайындық операцияларын атап өтіңіз.

7. Металды кесуге қандай жабдық қолданылады?

14 лекция. Бақылаудың қиратпайтын тәсілдер.

Радиоскопия және радиометрия. Рентгендік томография.

Бақылаудың механикаландырылуы және автоматтандырылуы.

Радиациялық бақылау иондаушы сәулелерді пайдалана отырып, материалдардың, бұйымдардың және дәнекерленген қосылыстардың сапасын айқындау әдісі болып табылады. Бақылау жүйесі (14.1 сурет.) 1 иондаушы сәулелену көзін, 2 бақылау объектісін және 3 тіркеу құрылғысын (детекторды) қамтиды. Иондаушы сәуле деп аталады, оның затпен өзара әрекеттесуі осы затта әртүрлі белгілердің иондарының пайда болуына әкеледі. Фотонды иондаушы сәуле электромагниттік, ал корпускулалық сәуле-нөлден басқа массасы бар бөлшектердің сәулеленуі (электрондар, протондар, нейтрондар және т.б.).

14.1- сурет. Радиациялық бақылаудың құрылымдық элементтері; 1-сәулелену

көзі; 2-бақылау объектісі (дәнекерленген қосылыс); 3-сәулелену

детекторы; Е-сәулелену энергиясы; 8-материалдың қалыңдығы; I0, Iδ –

сәйкесінше құлаған және өткен сәулеленудің қарқындылығы;  ∆δ-

ақаудың сипаттамалық мөлшері; F-фокустық қашықтық.

Иондаушы сәуле зат арқылы өткен кезде оның әлсіреуі (сіңуі және шашырауы) жүреді. Әлсіреу дәрежесі бақыланатын материалдың δ қалыңдығына және ρ тығыздығына, сондай-ақ Е энергиясы мен I сәулелену қарқындылығына байланысты.

I, Вт/м2 сәулеленудің қарқындылығы белгілі бір сәулелену кезеңіндегі иондаушы сәулелену кванттарының энергия ағынының осы уақытқа қатынасы деп аталады. Сәулелену қарқындылығы сәулелену көзінен қашықтықтың квадратына кері пропорционал төмендейді.

Өнім материалында негізгі материалдан тығыздығы бойынша ерекшеленетін ∆δ көлеміндегі ішкі ауытқулардың болуы иондаушы сәулелену детекторларымен тіркелген сәуле сәулесінің Е және I0 мәндерінің күрт өзгеруіне әкеледі.

Бақылау кезінде анықталған ең аз ішкі ақау мөлшері wа6c = ∆δ min бақылау сезімталдығын анықтайды. Көбінесе сезімталдық материалдың қалыңдығына минималды анықталған ақаулардың мөлшеріне байланысты wотн = ∆δmin / δ түрінде бағаланады . Бұл сезімталдық пайызбен көрсетіледі.

Иондаушы сәулеленудің бақылау үшін жарамдылығын анықтайтын негізгі қасиеті Е сәулелену энергиясымен анықталатын жеткілікті ену қабілеті болып табылады. Иондаушы сәулелену детекторлары бақыланатын материалдан өткен Iδ сәулеленудің қарқындылығын бағалайды.

Радиациялық бақылаудың келесі әдістері бөлінеді: радиография, радиоскопия және радиометрия. Радиография кезінде бақыланатын объектінің бейнесі фотосезімтал детекторларда (рентген қабықшаларында) бекітіледі. Детектордың сандық көрсеткіші-қабықшаның қараю тығыздығы. Бақылау кезінде бақылау объектісінің ішкі құрылымының" статикалық " бейнесі алынады. Бұл әдіс әртүрлі пішіндегі және кез-келген мөлшердегі өнімдерді 2% дейін сезімталдықпен бақылауға мүмкіндік береді. Радиография далалық, монтаждық, стапельдік және зертханалық жағдайларда қолданылады.

Детекторлармен радиоскопия кезінде бақыланатын объектінің бейнесі бейнебақылау құрылғыларында (экрандарда) байқалады, детектордың сандық көрсеткіші экранның жарықтығы болып табылады. Радиоскопия бақылау объектісінің ішкі құрылымының көрінетін "динамикалық" бейнесін алуға мүмкіндік береді. Бұл әдіс қалыңдығы 20 мм-ге дейін болаттан немесе қалыңдығы 50 мм-ге дейін жеңіл қорытпалардан жасалған бұйымдарды бақылауға мүмкіндік береді. Радиоскопияның сезімталдығы - 2...4%. Бұл әдіс өнімді әртүрлі бұрыштарда қарастырумен үздіксіз бақылауға мүмкіндік береді. Нәтижелерді талдау бақылау процесінде жүзеге асырылады.

Радиометрия кезінде бақыланатын объект туралы электрлік сигналдар түрінде алынған ақпарат тіркеледі және өңделеді. Детектордың 141 сандық көрсеткіштері сигналдардың мәні, олардың ұзақтығы немесе саны болып табылады. Бұл әдіс өнімді өндірудің технологиялық процесіне кері байланысты жүзеге асыра отырып, бақылау процесін автоматтандырудың үлкен мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді. Бақылау сезімталдығы радиографияның сезімталдығына сәйкес келеді.

Иондаушы деп, ортамен өзара әсерлескенде әртүрлі таңбалы электр зарядтарының пайда болуына алып келетін, сәуле шығаруды айтады. Иондаушы сәуленің өзі, соқтыққанда иондандыру үшін жеткілікті кинематикалық энергиясы бар, зарядталған бөлшектерден (электрон, протон,   - бөлшек, т.б.) тұрады. Басқаша айтқанда, иондаушы сәуле өзара әсерлескенде, нақты иондаушы сәуле шығаратын немесе ядролық өзгірістер болдыратын фотондар (кванттар) мен зарядталмаған бөлшектерден (нейтрон, т.б.) тұрады.

Газдарды иондау қасиеті бойынша осылай аталатын иондаушы сәулелену табиғаты бойынша электромагниттік болып табылады. Мұндай сәулеленудің ену қабілеті олардың толқын ұзындығына байланысты Е энергиясымен анықталады.Толқын ұзындығы неғұрлым қысқа болса, сәулелену энергиясы соғұрлым жоғары болады және сәулеленудің ену қабілеті жоғарырақ болады.

Радиометриялық ақаукөрсеткіштік. Радиометриялық ақау көргіштік. Радиометриялық ақаукөргіштік иондаушы сәуле шығарумен бұйымға сәуле түсіруге негізілдеген; мұнда өткен сәуленің спектрі немесе ағын тығыздығы тиісті қатынаста электр сигналына өзгертіледі.

Радиометриялық ақаукөргіштікте келесі негізгі тәсілдерге бөледі: орта тоқты және импульсті . Бұлардың айырмашылығы негізінде өткен сәулені тіркеу және ақаукөргіштік ақпаратты электрондық өңдеу тәсілдерімен аңықталады.

Кез келген радиометриялық бақылау жүйесі сәуле шығару көзінен, қабылдағыш ақпаратты электронды өндеу сұлбасынан, тіркейтін немесе көрсету аспаптарынан тұрады. Сәуле шығару көзі есебінде негізінде радиоизотопты γ – сәуле шығару көздерін, үдеткіштер, сиректеу – рентген аппараттарын және нейтрондар шығару көздерін пайдаланады. Сәуле қабылдағыш есебінде, негізінде, сцинтилляциялық кристаллдар фотоэлектронды көбейткіштерімен, газды бәсеңдету және жартылай өткізгіш санауыштар, т.б. пайдаланылады.

Радиоскопия (радиациялық интроскопия) бұйымға иондаушы сәуле түсіріп , нысананың көрінбейтін радиация бейнесін жарық – көлеңке немесе электронды бейнеге өзгертіп және бұл бейнелерді күшейтіп тура операторға немесе оптикалық және теледидар жүйесімен көріп, талдау үшін, шығыс экранына беруге негізілдеген. Осыған сай, радиоскопия тәжрибесінде нысананың көрінбейтін радиациялық бейнесін жарық-көлеңке бейнесіне тура өзгерту тәсілі және каскадты өзгерту тәсілі (мұнда бейнені операторға немесе арақашықтықтағы экранға теледидар жүйесі арқылы беру) болып бөлінеді. Барлық аталған тәсілдерде үш негізгі физикалық құбылыс қолданылады:

1) иондаушы сәуле шығару әсерінен кристалды заттардың люминисценциясы (жарқырауы);

2) фотоэффект - ол иондаушы сәуле шығару немесе олардан болған люминисценция әсерінен – заттың бетіндегі осы бетке түскен сәулелерден болған электрондар шашырауы (эмиссия);

3) екінші электрондар шашырауы - ол электрондық бейненің электр дабылы өзгергенде және одан кейінгі теледидар жүйесінде, ол бейнені қайта көрсеткенде болатын электрондар шашырауы.

Радиоскопияда иондаушы сәуле шығару көзі есебінде рентген аппараттары қолданыс тапты. Біршама шектеулермен сызықты және циклді үдеткіштер, соңдай-ақ радиоизотоп шығару көздері қолданылады.

Флюороскопиялық экрандар (ФЭ), сцинтилляциялық кристалдар (СК), радиациялық (рентгендік) электрондық-оптикалық түрлендіргіштер (РЭОП), электрондық-оптикалық жарықтылық күшейткіштері (ЭОУ) және рентгенвидикондар (РВ) иондаушы сәулелену детекторлары болып табылады. Флюороскопиялық экран. ФЭ әрекет ету принципі иондаушы сәулеленудің әсерінен (Zn, Cd)S(Ag), CaWO4 негізіндегі люминофорлардың люминесценциясына негізделген.

Радиоскопияда телевизиялық жүйелерді қолдану бейненің жарықтығы мен контрастын күшейтуге, оның ауқымын өзгертуге және қызмет көрсетуші персоналдың радиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұрын қаралған радиоскопиялық түрлендіргіштер (СК, РЭОП, РВ) рентген-телевизиялық дефектоскоптардың (инсым арқанкоптардың) құрамына кіреді.

Радиометриялық дефектоскопия кезінде коллимирленген иондаушы сәулелену шоғы бақыланатын объектінің беті бойынша әртүрлі бағыттарда сканерлейді. Детектормен тіркелген және электр сигналына айналған сәуле күшейткіш арқылы тіркеуші құрылғыға түседі (миллиамперметр, импульстік есептегіш, осциллограф, өзін-өзі жазатын потенциометр және т.б.). Ақаулар болған кезде тіркеуші құрылғы сәулелену қарқындылығының жоғарылауын белгілейді.

Бақылау сұрақтары

1. Радиациялық дефектоскопия жүргізудегі қаіпсіздік ережелерін түсіндіріңіз.

2. Иондаушы сәулелерден қорғану ерекшіліктері қандай?

3. Рентгендік және гамма-сәулеленуді алу процессін түсіндіріңіз.

4. Экрандарды қолданудың мақсаты неде?

5. Ультрадыбыстық бақылаудың технологиясы және практикасы.

6. Акустикалық эмиссия тәсілімен бақылау.

7. Жылумен бақылау. Голографикалық  бақылау.

8. Бақылаудың оптикалық тәсілдері

Лекция 15. Ультрадыбысты дефектоскопия. Жалпы мағлұматтар.

Ультрадыбысты дефектоскопияның физикалық негіздері

Ультрадыбыстық тербелістер – бұл жиіліктері адам құлағының есту мүміндігінен тыс болатын, яғни 20 кГц асатын, жиілікті ортадағы механикалық тербелістер. Ультрадыбыстық тексеру үшін 0,5...25 МГц жиілігіндегі тербелістер қолданылады.

Ауада таралатын серпімді механикалық тербелістер әдетте дыбыстар ретінде қабылданады. Мұндай тербелістер акустикалық деп аталады. Егер олардың жиілігі 20000 Гц-тен (20 кГц) жоғары болса, яғни адамдар үшін есту шегінен жоғары болса, онда мұндай тербелістер ультрадыбыстық (ТАРК) деп аталады. Дефектоскопияда F жиілігі шамамен 0,5 - 20 МГц болатын тар қолданылады. Ультрадыбыстық тербелістерді алу кезінде пьезоэлементтер әдетте өнімнің сапасын бақылау үшін қолданылады. Айнымалы электр өрісі F жиілігімен қолданылатын пьезопластина бірдей жиілікте F айнымалы электр өрісін шығарады, сол жиілікте uz тербелістерін шығарады, олар таралып, акустикалық өрісті құрайды (15.1 - сурет). Бұл өрісте механикалық энергия толқын түрінде λ ұзындығымен беріледі: λ=c/f

15.1 - сурет  Дәнекерлеу ультрадыбыстық бақылау схемасы

С жылдамдығы - ортаның физикалық тұрақтысы және тек оның қасиеттеріне байланысты.

Ортаға байланысты шексіз көлемде екі негізгі типтегі ультрадыбыстық толқындар пайда болуы мүмкін: бойлық және көлденең.

Г генератор - эмитенттен акустикалық тербелістер (15.1 - сурет) бұйым материалында таратылады. Толық емес Д болған кезде шағылысқан өріс және дифрагирленген шашырау өрісі пайда болады. Оның едәуір мөлшерімен (>>λ) сәйкес келмеуінің артында акустикалық көлеңке бар, ал сәйкессіздік беті U3 тербелісін көрсетеді. Бұл ультрадыбыстық бақылаудың екі негізгі әдісінің негізі: көлеңкелі және эхо әдісі.

Кедергілерден ультрадыбыстық толқындардың шағылысу қасиеті дәнекерленген қосылыстардағы сәйкессіздіктерді анықтауға негіз болады. Тері тесігі, қождар, сынықтар сияқты ақаулардың акустикалық қасиеттері негізгі металдың қасиеттерінен айтарлықтай ерекшеленеді. Стандартты ультрадыбыстық жабдық s > 1 мм2 тереңдіктегі ≈ 100 мм тереңдіктегі ауытқуларды сенімді түрде анықтауға мүмкіндік береді. ТАРК жиілігінің артуымен кішігірім ауданы бар сәйкессіздіктерді анықтауға болады.

Пьезотүрлендіргіштер деп аталатын сəулелендіргіштер жəне ультрадыбыстар қабылдағыштары ретінде, пьезоэлектрикалық материалдар – керамика мен кварцтан жасалған пластиналар пайдаланылады. Пьезопластинаға электр кернеуін беру барысында, кері пьезоэлектрикалық нəтиженің пайда болуы салдарынан оның қалыңдығы өзгереді. Егер, пьезопластинаға белгі-ауыспалы кернеу берілген болса, онда ол қоршаған ортада тербелістер жасай отырып, осы өзгерістермен бірге тербелетін болады. Бұл ретте пьезопластина сəулелендіргіш ретінде əрекет етеді (15.2, а суреті). Жəне керісінше, егер, пьезоэлектрикалық пластина қысым импульсын қабылдаса (кері қайтарылған ультрадыбыстық толқын), оның қоршауында тік пьезоэлектрикалық нəтиженің салдарынан, өлшеуге болатын электр заряды пайда болады. Бұл жағдайда, пьезопластина қабылдағыш ретінде əрекет етеді (15.2б суреті).

15.2- сурет. Пьезопластинаның сəулелендіргіш (а) жəне қабылдағыш

(б) ультрадыбыс ретінде əрекет ету принциптерін түсіндіруші сызбалары

Кернеулерді жеткізу жəне алып тастау үшін, пьезопластиналардың қарама-қарсы беттеріне күміс электродтар жағылған.

Ультрадыбыстың кеңістікте тарау үдерісі толқынды болып табылады. Ортаның тербелмелі бөлшектерін, əлі де тербеле бастамаған бөлшектерден бөлуші шекара толқын форнты деп аталады. Иілгіш толқындар таралу жылдамдығыменс, ұзындықпенλ жəне жиілікпен f сипатталады.Толқын ұзындығы ретінде бірдей түрде тербелетін (бір фазада) ортаның жақын орналасқан фазалары арасындағы арақашықтық түсініледі. Кеңістіктің аталмыш нүктесі арқылы əрбір секунд сайын өтетін толқындар саны, ультрадыбыстың жиілігін анықтайды. Толқынның ұзындығы, оның таралу жылдамдығымен жəне λ = c/f қатынастағы тербелістер жиілігімен байланысты.

Көлденең толқындар тек жылжуға қарсы кедергісі бар ортадағана пайда болулары мүмкін. Тиісінше, сұйық жəне газ тəрізді орталарда тек бойлық толқындар, ал қатты ортада бойлық та, сонымен бірге көлденең толқындар пайда болулары мүмкін. Көлденең толқынның металдағы таралу жылдамдығы, бойлық толқынның жылдамдығының шамамен 0,55 құрайды.

Қатты дененің еркін беті бойымен, көлденең жəне бойлық толқындардың комбинациялары болып табылатын, беттік толқындар – Релея толқындары таралуы мүмкін. Беттің толқындардың полярлануы беті, яғни орта бөлшектері тербелетін жазықтық, бетке перпендикулярлы. Беттік толқындардың қатты денеде таралулары тереңдігі, шамамен олардың ұзындықтарына тең, ал таралу жылдамдығы көлденең толқындар жылдамдығынан 0,9 құрайды.

Қалыңдықтары толқын ұзындығына тең биметалдардың күптелетін қабаттарында, пластинаның бүкіл қалыңдығын толтыратын қалыпты толқындар (Лэмб толқыны) таралатын болады. Биметалды табақтардың күптелетін қабаттарында, көлденең полярлықты беттік толқындар таралулары мүмкін.

Бақылау сұрақтары

1.Рентген және гамма сәулелерінің табиғаты қандай?

2.Рентген сәулелерін алуға қандай көздер мүмкіндік береді?

3. "Өнеркәсіптік радиография"дегеніміз не?

4.Рентген қабықшасы дегеніміз не?

5.Флуоресцентті және металл экрандар не үшін қолданылады?

6.Рентген суреттерін өңдеудің қандай операциялары бар?

7.Рентген суреттерін декодтау кезінде өнімнің қандай ақауларын анықтауға болады?

8.Бұйымдардың "радиоскопиясы" дегеніміз не, радиоскопияны қолдану саласы?

9.Өнімдерді радиоскопияда қандай детекторлар қолданылады?

Лекция 16. Акустикалық бақылаудың негізгі әдістері

Дәнекерленген қосылыстар үшін ультрадыбыстық бақылаудың бес негізгі әдісі ең көп қолданылады. Біріншісі-импульстік эхо әдісі (немесе жай эхо әдісі). Ол құрылған (16.1а - сурет) енжарлықтан (шағылыстырғыштан) УЗ-тербелістердің шағылысуында, бұл ретте жаңғырық-сигналдың амплитудасы осы шағылыстырғыштың ауданына пропорционалды болады. Келесі кең таралуды көлеңкелі және айна-көлеңкелі әдістер деп санауға болады. Олардың екеуі де олардың жолында сәйкессіздіктің болуына байланысты байланыстардың амплитудасының төмендеуіне негізделген (16.1 б, в сурет).

Сурет 1.153 - Ультрадыбыстық бақылаудың негізгі әдістерін қолдану схемалары

Ақау неғұрлым үлкен болса, қабылдағышқа өткен сигнал соғұрлым әлсіз болады. Көлеңкелі әдіспен (16.1б - сурет) УЗ-сәуле тікелей генератордан қабылдағышқа бақыланатын түйіспе арқылы өтеді. Айна-көлеңке әдісі көлеңкеден ерекшеленеді, себебі табақтың төменгі бетінен шағылысқан ультрадыбыстық тербелістердің азаюын тіркейді (16.1 - сурет в). Жақында эхо-айна әдісі ұсынылды (16.1г - сурет). Кейде эхо-көлеңке әдісі де қолданылады, онда ақаулардың болуы бір уақытта Эхо импульсімен және бір рет шағылысқан сигналдың әлсіреуімен бағаланады (16.1д, е - сурет,). а-эхо - әдіс; Б-көлеңкелі; в-айналы-көлеңкелі; г-эхо-айна; д, е - эхотен әдісі

Біріктірілген схема (IP) Эхо әдісінде кеңінен қолданылады, бір пьезоэлемент алдымен зондтық импульстің эмитенті, содан кейін қабылдағыш ретінде қызмет етеді (16.1а - сурет) ақаудан шағылысқан сигнал. Көлеңкелі және айна әдістерінде (суретті қараңыз. (16.1б, в - сурет) іздеушілерді қосудың бөлек схемасы қолданылады: олардың бірі энергия шығарғыш (генератордан) ретінде қызмет етеді, ал екіншісі бақыланатын қосылым арқылы өткен импульсті қабылдайды. Эхо-айна және эхо-көлеңке әдістері үшін екі іздеушінің әрқайсысы кезектесіп эмитент немесе қабылдағыш бола алатын бөлек біріктірілген қосылу схемасы қолданылады (16.1 г, д, е).

Импульстік эхо әдісі дәнекерленген қосылыстардың негізгі түрлері үшін кеңінен қолданылады-қалыңдығы 4-тен 2000 мм-ге дейін (және одан да көп). Эхо әдісінің сезімталдығы жоғары: ол 100 мм тереңдікте 0,5 мм2 жетеді. Артықшылықтары сонымен қатар тігіс аймағына бір жақты қол жетімділікті пайдалану мүмкіндігін де қамтуы керек, себебі радиация мен ультрадыбыстық сигналдарды қабылдау үшін бір ғана түрлендіргіш жеткілікті.

Айна-көлеңкелі әдіс, схемадан көрініп тұрғандай, қосылымға екі жақты қол жетімділікті қажет етпейді. Бұл сонымен қатар түйіспелердегі түбірлік ақаулардың болуын сенімді түрде анықтауға мүмкіндік береді.

Эхо-көлеңкелі әдіс құбырлардың буындарын механикаландырылған бақылау кезінде қолданылады. Бұл ақауларды анықтауға және олардың сипатын бағалауға мүмкіндік береді және акустикалық байланыстың сапасын бақылауға мүмкіндік береді.

Акустикалық эмиссия әдісі. Ол құрылымды жүктеу кезінде ақау шығаратын акустикалық толқындарды тіркеуге негізделген. Серпімді толқындардың пайда болу себебі: пластикалық деформация, кристалдардың орналасу процестері, жарықтардың пайда болуы және дамуы. Бұл әдіс жауапты жоғары жүктеме қосылыстары үшін қолданылады: Жоғары қысымды ыдыстар, құбырлар, ұшу аппараттарының бөліктері.

Резонанстық әдіс резонанстық жиіліктерді анықтауға негізделген, онда өнімнің зерттелетін аймағында (табақтың немесе құбырдың қалыңдығы бойынша) ТАРК жарты толқындарының бүтін саны жиналады. Резонанстардың жоғалуы-ақаудың болуы немесе қалыңдығының өзгеруі.

УЗ-бақылауға арналған аппаратураға әдетте: іздегіштері бар ультрадыбыстық импульстік дефектоскоптар, стандартты үлгілер (эталондар) жиынтығы, сынақ (тест-) үлгілері, бақылау және сканерлеу параметрлерін сақтауға арналған қосалқы құрылғылар немесе құрылғылар кіреді. Ультрадыбыстық дефектоскоп ультрадыбыстық тербелістерді шығаруға, жаңғырық сигналдарын қабылдауға, анықталған сәйкессіздіктердің бар-жоғын бағалауға және мөлшерін анықтауға және олардың координаттарын анықтауға арналған.

Бақылау сұрақтары

1. Өнімдердің радиометриясында қандай детекторлар қолданылады?

2. Тығыздықты бақылау дегеніміз не?

3.Ультрадыбыстық бақылау әдісінің физикалық мәні неде?

Лекция 17. Бақылау параметрлері және стандарттық үлгілер.

Ультрадыбыстық бақылаудың технологиясы және практикасы.

Ультрадыбыстық тексеру технологиясы бойынша Іс жүзінде, анықталған ақаудың көлемдері мен типтерін бағалау үшін, əрбір оператор кез-келген жағдайларда жеңіл өлшей жəне қарапайым сандық үлгіде көрсете алатын, оның сипаттамалары ғана пайдаланылады. Дəнекерлеу жіктерінің сапасын бағалау үшін əдетте ақаулардың келесі сипаттамалары анықталады:

- ультрадыбыстық шоғыр өзегіне перпендикулярлы, ақаудың жазықтық бетін көрсететін проекциясы аумағына пропорционалды жаңғырық-сигналы амплитудасы;

- шектерінде анықталған ақаудан жаңғырық-сигнал тіркелетін, түрлендіргіштің жік бойымен жылжуы аймағын ұзындығымен анықталатын, шартты ұзындық;

- еңкіш түрлендіргіштің, оның жік өзегіне перпендикулярлы жылжуы барысындағы шеткі жағдайларында өлшенетін, ақаудың орын алуы тереңдіктері мəндерінің айырмашылықтарына тең шартты биіктік (шеткілері дефектоскоптың бұрамасындағы ақаудан жаңғырық- сигналдың пайда болуына жəне жоғалып кетуіне сəйкес келетін түрлендіргіш қалыптары болып табылады);

- жік ұзындығы бірліктеріне келетін ақауларсаны;

- жіктің қимасы жəне ұзындығы бойынша ақауларкоординаттары.

Ақаудың дəнекерлеу жігіндегі орны келесі үш координатпен анықталады: Н – бетке нормал бойынша есептелінетін, ақаудың жату тереңдігі; сəулелендіргіш шоғыры орталығынан дəнекерлеу қосылысының беті бойындағы қашықтық; L— есептеудің қандай да бір таңдап алынған нүктесінен ақауға дейінгі жік өзегі бойындағы қашықтық.

Дефектоскоптың тереңдік өлшеуіш құрылғысы, ақаудын болатын жаңғырық-сигнал мен зондтаушы импульс арасындағы Δt уақыт аралығын өлшейді. Метал мен призмадағы ультрадыбыстық тербелістердің таралу жылдамдықтары, сонымен қатар ультрадыбысты енгізу бұрыштары əдетте белгілі болғандықтан, Δtмəні бойыншаН жəнеXанықтауға болады.

Ультрадыбыстық дефектоскопияда жаңғырық-сигналының ақаудан келген амплитудасын, белгілі мəндерге жəне пішінге ие жəне сол түрлендіргішке шағылыстырғыштан келіп түскен қандай да бір тірек сигналымен салыстыру арқылы өлшейді. Егер, анықталған ақау түрі алдын-ала белгілі болса, онда ақаудан келген жаңғырық-сигналды пішіні ақау пішініне неғұрлым жақын жасанды шағылыстырғыштан келген сигналмен салыстыру неғұрлым дұрыс болады. Бірақ, көбіне ақау түрін жеткілікті түрде сенімді тану мүмкін емес. Бұдан бөлек, оны көлемі кез- келген өлшеулерде шығарылатын, қандай да бір стандартталған шама арқылы көрсетілуі қажет, сондықтан жаңғырық- сигнал амплитудасын өлшеуді бірізділендіру мақсаттарында, ақаудың баламалы аумағы түсінігі енгізілді (немесе баламалы диаметрі).

Ақаудың баламалы аумағы, ақау мен бірдей тереңдікте орналасқан жəне сонымен бірдей жаңғырық-сигнал амплитудасын алуды қамтамасыз ететін, жасанды шағылыстырғыштың (жазық түпті саңылау түбі) аумағына тең деп саналады.

Баламалы диаметр де осыған ұқсас анықталады. Еңкіш түрлендіргішпен бірлескен сызба бойынша ақаудың баламалы көлемін өлшеген жағдайда, жазық түпті саңылаудың өзегі шоғырдың акустикалық өзегімен сəйкес келетіні, ал оны бөлек біріктірілген түрлендіргішпен (РС-түрлендіргіш) өлшеген жағдайда саңылаудың өзегі табан жазықтығына перпендикулярлы болатыны бəрімізге белгілі.

Ақаулардың баламалы көлемдерін өлшеудің екі тəсілі бар: тест- үлгілердің көмегімен жəне е септеулер негізінде неме се экспериментті түрде алынған арнаулы акустикалық диаграммалардың көмегімен. Бірінші тəсілде, ақаудан келетін жаңғырық-сигнал, ақау орналасқан тереңдіктегі орналасқан тест- үлгілерде дайындалған, əртүрлі көлемдердегі жазық табанды саңылаулардан келген сигналдармен жүйелі түрде салыстырылады. Тест-үлгі тексерілетін дəнекерлеу қосылысының көшірмесі болып табылады. Ақаудың баламалы көлемін өлшеу бойынша барлық операциялар, ақаудан шығатын жаңғырық-сигналына тең, жаңғырық- сигнал шығатын саңылауды табуға келіп тіреледі.

Аталмыш тəсілдің негізгі артықшылығы оның қарапайымдылығы мен қол жетімділігі болып табылады. Оның кемшілігі – бір-бірлерінен диаметрлерімен жəне орналасу тереңдіктерімен ерешеленетін, жазық табанды шағылыстырғыштардың ауқымды жиынтығы бар үлгілердің үлкен мөлшерін дайындаудың қажеттілігі. Бұдан бөлек, тест- үлгінің бетінің сапасы жəне акустикалық қасиеттері, тексерілетін дəнекерлеу қосылысының осындай сипаттамаларына толықтай сəйкес болулары қажет.

Ақаудың баламалы көлемін өлшеудің екінші тəсілі, аталмыш түрлендіргіш үшін жаңғырық-сигнал амплитудасын жəне жалпақ табанды шағылыстырғыштың баламалы көлемін жəне оғаны дейінгі қашықтықты өзара байланыстыратын, арнаулы акустикалық диаграммаларды пайдалануға негізделген.

Ультрадыбыстық тексеру практикасында сонымен қатар, дəнекерлеу қосылысы бетіндегі ақауларды олардың шартты көлемдерін өлшеу арқылы бағалау тəсілі де кеңінен таралған. Бұл тəсілдің мəні түрлендіргішті бөлшектің бетімен ақау бойымен жылжытқан жағдайда, оның ақаудан келетін жаңғырық-импульс экраннан жоғалып кететін, дефектоскоптың сезімталдығының белгіленген деңгейі барысындағы, оның қалыптары арасындағы қашықтықтар өлшенетін болады.

Бақылау тəсілдері. Ультрадыбыстық тексерудің пайдаланылатын əдістемесі, бүкіл дəнекерлеу жігі мен жік маңы аймағы қимасы бойынша кез-келген рұқсат етілмейтін ақауларды анықтауды қамтамасыз етуі тиіс. Түрлендіргіш типін, жікті бақылау параметрлерін жəне сызбаларын таңдау, дəнекерлеу қосылысы конструкциясының ерекшеліктерімен анықталады жəне ақаулардың жік қимасы бойынша, ақаулар түрлері бойынша жəне олардың жік өзегіне қатысты бағдарланулары бойынша бөлінулерінің мүмкіншілікті-статистикалық сипаттамаларына негізделген. Бұл сипаттамалар өз кезегінде дəнекерлеу жігінің үлгіліп көлемімен жəне дəнекерлеу технологясымен анықталады.

Жік қимасының əртүрлі аймақтарында кездесетін ақаулардың бөлінуін талдау, неғұрлым мұқият тексеруді қажет ететін аймақтарды бөліп қарауға, сонымен қатар бүкіл жік металының «дыбысталуы» мүмкіндігін қамтамасыз ету мақсатында, қосылыстың конструкциясын өзгерту бойынша ұсынылымдарды жасауға мүмкіндік береді. Мұндай тəсіл (шынайы ақаулардың сипаттамаларын зерттеуден тексеру əдістемесін əзірлеуге дейінгі) неғұрлым дұрыс болып табылады жəне тексеру нəтижелерінің жоғары шынайылықтарын қамтамасыз етеді.

Дəнекерлеу жіктерін тексеру үшін тік сəулемен, тік жəне бір реттік шағылыстырылған сəулемен, көп реті шағылыстырылған сəулемен, қабаттар бойынша (бұл тəсілдердің барлығы түрлендіргіш пен дефектоскопты қосудың біріктірілген сызбасына негізделген), сонымен қатар жаңғырық-айналы «тандем» əдісімен, айналы-көлеңкелі жəне көлеңкелі əдістермен «дыбыстауды»қолданады.

Бақылау сұрақтары

1. Ультрадыбысты дефектоскопия жайлы жалпы мағлұматтар

2.  Ультрадыбысты дефектоскопияның физикалық негіздері.

3. Ультрадыбыста толқын жиілігі қанша герцті құрайды?

4.  Ультрадыбысты толқындардың техникалық  салаларда қолданылу мақсаттарын көрсетіңіз.

5. Ультрадыбысты дефектоскоптың жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз.

Лекция 18. Акустикалық эмиссия тәсілімен бақылау.

Ультрадыбысты қалыңдық өлшеу.

Акустикалық эмиссия әдісі. Ол құрылымды жүктеу кезінде ақау шығаратын акустикалық толқындарды тіркеуге негізделген. Серпімді толқындардың пайда болу себебі: пластикалық деформация, кристалдардың орналасу процестері, жарықтардың пайда болуы және дамуы. Бұл әдіс жауапты жоғары жүктеме қосылыстары үшін қолданылады: Жоғары қысымды ыдыстар, құбырлар, ұшу аппараттарының бөліктері.

Дефектоскоптың тереңдік өлшеуіш құрылғысы, ақаудын болатын жаңғырық-сигнал мен зондтаушы импульс арасындағы Δt уақыт аралығын өлшейді. Метал мен призмадағы ультрадыбыстық тербелістердің таралу жылдамдықтары, сонымен қатар ультрадыбысты енгізу бұрыштары əдетте белгілі болғандықтан, Δtмəні бойыншаН жəнеXанықтауға болады.

Ультрадыбыстық дефектоскопияда жаңғырық-сигналының ақаудан келген амплитудасын, белгілі мəндерге жəне пішінге ие жəне сол түрлендіргішке шағылыстырғыштан келіп түскен қандай да бір тірек сигналымен салыстыру арқылы өлшейді. Егер, анықталған ақау түрі алдын-ала белгілі болса, онда ақаудан келген жаңғырық-сигналды пішіні ақау пішініне неғұрлым жақын жасанды шағылыстырғыштан келген сигналмен салыстыру неғұрлым дұрыс болады. Бірақ, көбіне ақау түрін жеткілікті түрде сенімді тану мүмкін емес. Бұдан бөлек, оны көлемі кез- келген өлшеулерде шығарылатын, қандай да бір стандартталған шама арқылы көрсетілуі қажет, сондықтан жаңғырық- сигнал амплитудасын өлшеуді бірізділендіру мақсаттарында, ақаудың баламалы аумағы түсінігі енгізілді (немесе баламалы диаметрі).

Ақаудың баламалы аумағы, ақау мен бірдей тереңдікте орналасқан жəне сонымен бірдей жаңғырық-сигнал амплитудасын алуды қамтамасыз ететін, жасанды шағылыстырғыштың (жазық түпті саңылау түбі) аумағына тең деп саналады.

УЗ-бақылауға арналған аппаратураға әдетте: іздегіштері бар ультрадыбыстық импульстік дефектоскоптар, стандартты үлгілер (эталондар) жиынтығы, сынақ (тест-) үлгілері, бақылау және сканерлеу параметрлерін сақтауға арналған қосалқы құрылғылар немесе құрылғылар кіреді.Ультрадыбыстық дефектоскоп ультрадыбыстық тербелістерді шығаруға, жаңғырық сигналдарын қабылдауға, анықталған сәйкессіздіктердің бар-жоғын бағалауға және мөлшерін анықтауға және олардың координаттарын анықтауға арналған.

Қазіргі импульстік ультрадыбыстық дефетоскоптың негізгі блоктары келесідей жұмыс істейді (18.1 - сурет). GSI синхронды импульсінің генераторы, дефектоскоптың "жүрегі" оның барлық түйіндерінің жұмысын басқарады. GSI блогы, оны көбінесе синхронизатор деп атайды, "сәлемдемелердің" жиілігін анықтайды, gris радио импульсінің генераторын және GNR сканерлеу кернеуінің генераторын іске қосады. Теріс полярлықтың импульсінің жиілігі (400 В дейін) — сәлемдемелер потенциометрмен FP = 200...1000 Гц шегінде реттеледі. Қалыптасқан ГРИ зондтайтын радиоимпульстер IP түрлендіргішіне (іздеушіге) түседі. Түрлендіргіштің пьезоэлементі қысқа мерзімді т = 0,4...0,6 мкс электр тербелістерін амплитудасы 150 В - қа дейін сол жиіліктің акустикалық өшетін тербелістеріне (f= 14-10 МГц) түрлендіреді және оларды бұйымға жібереді. Іздеушілерде қабылданған эхо сигналдарының кері түрленуі де жүреді. Сонымен қатар, көбінесе бір пьезоэлементпен импульстарды беру және қабылдау кезінде біріктірілген схема қолданылады. Тарату және қабылдау функцияларын әртүрлі түрлендіргіштер жүзеге асырған кезде бөлек схема бойынша жұмыс істеуге болады.

Қабылданған эхо сигналдары, әдетте, жіберілгенге қарағанда миллиондаған есе әлсіз, сондықтан олар бастапқыда UHF жоғары жиілікті күшейткіште күшейтіледі. Содан кейін d детекторында импульстің тек бір полярлы бөлігі қалады, бұл экранда көруге ыңғайлы. Ультрадыбыстық тербелістерді шығару және қабылдау үшін пьезо түрлендіргіштер (датчиктер) қолданылады.

Сурет 18.1. УЗ-дефектоскоптың функционалдық блок-схемасы ГСИ, ГРИ, ГНР-синхроимпульстер, радиоимпульстер және жайма кернеуінің генераторлары; УВС, ВУ – жоғары және төмен жиілікті күшейткіштер; Д-детектор, ГМ-тереңдік өлшегіш; АТ-аттенюатор; ВРЧ-сезімталдықты уақытша реттеу блогы; ГСС-стробирлейтін импульстар генераторы; ОТ – шуды кесу; АЖЖ-ақаулардың автоматты сигнализаторы

Сурет 18.2. Іздеушілердің схемалары мен конструкциялары Пэ-пьезоэлемент;

д-демпфер; Пт-протектор; к-корпус; Эп-қосатын сымдар; Пр-призма; Э-экран

Пьезоматериалдар электр өрісінің әсерінен деформацияға (пьезо эффектісі) және механикалық деформация кезінде электр өрісін қоздыруға бейім. Іздеушілердің екі негізгі түрі бар: түзу (қалыпты) және көлбеу (призмалық) (18.2-сурет). Тікелей іздеушілер uz толқындарын өнімнің бетіне перпендикуляр енгізуге арналған. Әдетте бұл бойлық толқындар. Көлбеу түрлендіргіштер призманың бұрышы деп аталатын белгілі бір бұрышпен көлденең ультрадыбыстық толқындарды енгізуге қызмет етеді. Призмалар әдетте плексиглассадан жасалады. Орындалған функцияға сәйкес түрлендіргіштер біріктірілген, бөлек және бөлек болуы мүмкін.

Қалыңдығы аз (3...8 мм) буындар үшін әдетте тек түзу сәуле қолданылады (T = 0) және қалыңдығы неғұрлым аз болса, енгізу бұрыштары соғұрлым үлкен болады. Егер α = 70...74° болса, онда f = 5 мГц болат үшін бұл β≈ 50...55°призмасының бұрышына сәйкес келеді. Көрсетілген тігістерде дәнекерлеу әдетте қалған төсеммен немесе онсыз бір жақты болады. Қалған төсемдерде, мысалы, құбырлардағы төсеніш сақиналары түрінде, сақиналардан сигналдың болуы ақаулардың болмауының жанама көрсеткіші ретінде қолданылады. Үлкен қалыңдықтағы тігістер (50 мм-ден астам) көп қабатты немесе саңылаулы кесу немесе электроқож дәнекерлеу (ЭШС) кезінде бір өту жолымен орындалады. Көп өтпелі тігістерде қож қосындылары қауіпті, олар тігістің екі жағын бақылау кезінде жақсы анықталады.

Бақылау сұрақтары

1.Өнімдерді радиоскопияда қандай детекторлар қолданылады?

2.Өнімдердің радиометриясында қандай детекторлар қолданылады?

3.Тығыздықты бақылау дегеніміз не?

4.Қысыммен сынау кезінде қысым мөлшерін қалай таңдауға болады?

5. Ультрадыбыста толқын жиілігі қанша герцті құрайды?

6. Ультрадыбысты толқындардың техникалық  салаларда қолданылу мақсаттарын көрсетіңіз.

7. Ультрадыбысты дефектоскоптың жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз.

Лекция 19. Жылумен бақылау.  Голографикалық  бақылау

Ультрадыбыстың кеңістікте тарау үдерісі толқынды болып табылады. Ортаның тербелмелі бөлшектерін, əлі де тербеле бастамаған бөлшектерден бөлуші шекара толқын форнты деп аталады. Иілгіш толқындар таралу жылдамдығыменс, ұзындықпенλ жəне жиілікпен f сипатталады.Толқын ұзындығы ретінде бірдей түрде тербелетін (бір фазада) ортаның жақын орналасқан фазалары арасындағы арақашықтық түсініледі. Кеңістіктің аталмыш нүктесі арқылы əрбір секунд сайын өтетін толқындар саны, ультрадыбыстың жиілігін анықтайды. Толқынның ұзындығы, оның таралу жылдамдығымен жəне λ = c/f қатынастағы тербелістер жиілігімен байланысты.

Ортаның бөлшектерінің тербелістері бағыттарына байланысты толқындардың бірнеше түрлері болады. Бөлшектер толқындардың таралу бағыты бойымен тербелгенде, толқындар (19.1а- сурет) бойлық (сығымдау толқындары), толқындардың таралу бағытына қарай орналасады.

Көлденең толқындар тек жылжуға қарсы кедергісі бар ортадағана пайда болулары мүмкін. Тиісінше, сұйық жəне газ тəрізді орталарда тек бойлық толқындар, ал қатты ортада бойлық та, сонымен бірге көлденең толқындар пайда болулары мүмкін. Көлденең толқынның металдағы таралу жылдамдығы, бойлық толқынның жылдамдығының шамамен 0,55 құрайды.

Қатты дененің еркін беті бойымен, көлденең жəне бойлық толқындардың комбинациялары болып табылатын, беттік толқындар – Релея толқындары таралуы мүмкін (19.1, в суреті). Беттің толқындардың полярлануы беті, яғни орта бөлшектері тербелетін жазықтық, бетке перпендикулярлы. Беттік толқындардың қатты денеде таралулары тереңдігі, шамамен олардың ұзындықтарына тең, ал таралу жылдамдығы көлденең толқындар жылдамдығынан 0,9 құрайды (19.1- кесте).

19.1, в сурет. Толқындардың бөлшек бойымен таралуы

Қалыңдықтары толқын ұзындығына тең биметалдардың күптелетін қабаттарында, пластинаның бүкіл қалыңдығын толтыратын қалыпты толқындар (Лэмб толқыны) таралатын болады. Биметалды табақтардың күптелетін қабаттарында, көлденең полярлықты беттік толқындар таралулары мүмкін.

Қысқа (зондтаушы) импульс ортасында ультрадыбыстық тербелістердің өту үдерісін қарастырайық. Дөңгелек дискі түріндегі пьезоэлемент бір мезетте сəулелендіргіш жəне ультрадыбыс қабылдауыш болып табылады. Пьезоэлемент ультрадыбыс тербелістері импульсын сəулелендірген жағдайда, ортада кеңістік шекаралары мен шоғыр ішіндегі дыбыстық сигналдың белгілі бөлінуіне ие ультрадыбыстық өріс пайда болады.

19.1- кесте. Ультрадыбыстық толқындардың əртүрлі орталарда таралулары жылдамдықтары

| Орта | Толқындардың таралу жылдамдықтары, м/с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бойлық |  | көлденең |  | беттік |
| Ауа |  |  | 335 | — | — |  |
| Трансформатор майы |  |  | 1 400 | — | — |  |
| Органикалық əйнек |  |  | 2 670 | 1 300 | 1 050 |  |
| Су |  |  | 1 490 | — | — |  |
| Төмен көміртекті болат |  |  | 5 850 | 3 230 | 3 000 |  |
| Титан жəне оның қоспалары |  |  | 6 000 | 3 500 | 2 790 |  |
| Алюминий жəне оның қоспалары |  |  | 6 260 | 3 080 | 2 800 |  |

Сəулелендіргіш маңында, жақын аймақ деп аталатын аумақта, ультрадыбыстық шоғыр шашырамайды жəне цилиндрлік пішінге ие. Шеткі аумақта ультрадыбыстық толқындардың біртіндеп таралуы басталады жəне шоғыр қысқартылған конус түріне енеді. Бұл конус- тың көлденең қимасындағы энергияның бөлінуі біркелкі емес: сəулеленудің максималды қарқындылығы шоғыр өзегіне, ал мини- малдығы – конус перифериясына сəйкес келеді.

Полярлық координаттарда график түрінде ұсынылған, шеткі аумақтағы сəулелену қарқындылығын бөлу, ультрадыбыстық өрістің бағыттылығы диаграммасы деп аталады.

Көзден ультрадыбыстық толқындарды тарату барысында, сəулелену қарқындылығы төмендейді. Бұл конус көлеміндегі шоғыр- дың шашырауыменғана емес,соныменбірге тербелістердіңсөнуімен де байланысты. Шоғыр өзегі бойынша ультрадыбыстық тербелістер экспозициялы заң бойынша сөнеді:   А = А0е-δr,

бұл жерде А – сəулелендіргіштен r қашықтықтағы тербелістер амплитудасы; А0 –коэффициенті, r - зондтаушы импульс амплитудасы; δ – сөну

Металдарда сөну коэффициенті негізінен түйіршіктердің орташа көлемдері Dжəне λ ультрадыбыс толқыны ұзындығы арасында- ғы қатынасқа тəуелді. Егер  λ>10D болса, онда сөну төмен жəне 10 мм-ге дейінгі қалыңдықтағы бөлшектердің дəнекерлеу қосылыстарын бақылауға болады. Егер, метал түйіршіктері толқындар ұзындығымен бірдей болса немесе олардың көлемдері λ артық болса, онда ультрадыбыстық бақылауды жүзеге асыру аса қиынға түседі немесе ультрадыбыстың айтарлықтай сөнуіне байланысты мүмкін емес. Бұл құйылған бөлшектердің, термо өңдеусіз электршлакты дəнекерлеумен орындалған жіктердің жəнке аустениттік (коррозиялық төзімді) болаттар жіктерінің дəнекерлеу қосылыстарына қатысты.

Ультрадыбыстық тербелістер таралатын ортаның маңызды сипаттамасы, оның акустикалық кедергісі болып табылады: z= рс,  бұл жерде р – орта тығыздығы.

Ультрадыбыс бір ортадан келесі ортаға өткенде, орталардың бөлінулері шекарасынан толқындар энергиясы бөліктерінің көрінісі орын алады. Ультрадыбыстың көріну R жəне өту Т коэффициенттері екі ортаның акустикалық кедергілерінің арақатынастарына тəуелді болады. Акустикалық кедергілер z1 жəне z2 бір-бірлерінен неғұрлым айтарлықтай ерекшеленсе, R да соншалықты үлкен болады, сондықтан ультрадыбыстың өту коэффициентін ұлғайту үшін, тексерілетін дəнекерлеу қосылысының үстіне акустикалық кедергісі қосылыс металынан жəне пьезотүрлендіргіштің призмасы материалынан жоғары болатын, контактілік сұйықтықты жағады (су, май, глицерин жəне т.б.).

Лекция 20. Бақылаудың оптикалық тәсілдері.

Визуалды жəне өлшеу бақылауы дəнекерлеу конструкцияларын дайындаудың келесі кезеңдерінде жүзеге асырылады:

■ кіріс бақылауы;

■ дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін дайындау;

■ дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерінжинақтауға жəне дəнекерлеуге дайындау

■ дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін дəнекерлеуге дайындау;

■ дəнекерлеу;

■ жіктерді жəне дəнекерлеу қосылыстарын бақылау;

■ ақаулы дəнекерлеу қосылыстарын түзету.

Дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін дайындауға арналған материалдарды визуалды жəне өлшеу бақылауын, беткі сызаттарды, қыртыстануды, жиналып қалуды, жапырылуларды, сызық іздерді, қалқаншаларды жəне басқа да ақауларды анықтау мақсатында жүзеге асырады.

Бақыланатын беттердің жарықтандырылулары, бақылау аймағындағы фонмен оңтайлы контраст жасау үшін, ақауларды анықтау үшін жеткілікті болуы қажет, бірақ 500 лк кем емес. Одан төмен жарықтандыру жағдайында, қосымша жылжымалы жарық көзін пайдалану қажет, яғни үйлестірілген жарықтандыруды пайдалану қажет. Визуалды бақылау барысында шолудың жеткілікті бұрышын қамтамасыз ету қажет: бетті 600 мм аспайтын қашықтықтан, 30° артық бұрышпен қарауқажет (3.1-ші сурет).

Дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін визуалды жəне өлшеу бақылауы, олардың орындалулары сапаларының өндірістік-технологиялық жəне нормативтік техникалық құжаттамаға, сонымен қатар техникалық шарттарға сəйкестіктерін анықтау мақсатында орындалады. Дəнекерлеу тораптары бөлшектері мен элементтерін жинақтау барысындағы визуалды жəне өлшеу бақылауын, жинақталған бөлшектер мен элементтердің саңылаулары мен жиектерінің орындарынан жылжуларын анықтау үшін жүзеге асырылады:

Бөлшектерді дəнекерлеу үшін дайындау жəне жинақтау кезеңдерінде визуалды жəне өлшеу бақылауына, бөлшектер мен қо сылыст ардың кем дегенде 20% тие сілі. Дəнекерлеу қосылыстарының сапасының төмендеуіне алып келуі мүмкін жұмыс сызбалары жəне (немесе) өндірістік-технологиялық құжаттама талаптарынан ауытқулары анықталған жағдайларда, бір типті бөлшектер (қосылыстар) топтарына арналған іріктеме бақылауы көлемін екі есеге ұлғайту қажет.Егер, қайталама бақылау барысында да ауытқулар анықталса, одан əрі толық бақылау жүргізіледі. Жарамсыз деп танылған бөлшектер түзетілулері қажет. Дəнекерлеу үшін жинақталған, бақылау барысында жарамсыз деп танылған қосылыстар бөлшектері, бөлшектелулері жəне олардың бастапқы сапасыз жинақталуыларына алып келген себептер жойылғаннан кейін, қайталама жинақталулары қажет.

Термиялық (газдық, ауа-доғалық, газ-флюстік, плазмалық жəне т.б.) кесу арқылы пішімдеу барысында жылу ықпалына түскен металды жоюды визуалды бақылау, əрбір бөлшек үшін жүргізіледі. Бөлшектердің жиектерінде кесу іздері (төмен көміртекті, марганецті жəне кремнийлі-марганецті болаттар) жəне кескеннен кейін бөлшектердің беткі беттерінде орындалған белгілеу (нүктемен белгілеу) іздері болмауларықажет.

Қосылыстардағы саңылау мен жиектердің жылжуын өлшеу бақылауын, бір-бірлерінен 1 м артық емес, бірақ үш тең қашықтықтағы нүктелерде орналасқан жік бойындағы бірнеше нүктелерде орындау қажет. Оған қол жеткізу болмағанда, қосылыстың кері бетіндегі жиектердің nмүмкін болатын орнынан жылжуын бағалауды (3.3, а суретін қараңыз), қосылыстың беткі бетінен олардың Fорнынан жылжулары бойынша жүргізу қажет.

Визуалды бақылауға қосылыстағы барлық тұтқыштар жатады, ал өлшеуге – көлемдері визуалды бақылау нəтижелері бойынша күлік тудыратын тұтқыштаржатады.

Дəнекерлеу үшін жинақталған цилиндрлік бөлшектердің өзектерінің орындарынан жылжуы, қосылыстың орталығынан 200 мм қашықтықтағы екі-үш жазықтықтарда өлшенеді (визуалды бақылау барысында анықталған, олардың максималды ауытқулары аймағында).

Дəнекерлеу үдерісіндегі көп қабатты жіктерді қабат бойынша визуалды бақылау, жіктің əрбір қабатындағы (білікшедегі) рұқсат етілмейтін ақауларды (сызаттарды, қуыстарды, қосылыстарды, кү й і п қ а л ул а рд ы , т е с і кт е рд і , от ы р ғ ы зу қ а л қ а н д а р ы н , балқымауларды, қатпарларды)анықтаумақсатында орындалады.

Дəнекерлеу қосылыстарын визуалды жəне өлшеу бақылауын, олардың өндірістік жəне нормативтік техникалық құжаттама талаптарына сəйкестіктерін растаумақсатында орындайды.

Дəнекерлеу қосылысының геометриялық параметрлерін өлшеу бақылауы (дəнекерлеу жіктері элементтері, өзектердің немесе бөлшектердің беттерінің өзара орналасулары көлемдері, бір жақты жіктердің түбірлерінің жіктері білікшелері, дөңестері жəне ойыстары арасындағы ойыстар тереңдіктері жəне т.б.) жұмыссызбаларында көрсетілген учаскелерде, сонымен қатар көрсетілген көрсеткіштердің рұқсат етілген мəндерге сəйкестіктері визуалды бақылау нəтижелері бойынша күдік тудыратын орындарда өткізу қажет.

Бақылау сұрақтары

1. Визуальды оптикалық бақылауды сипаттаңыз.

2. Бақылаудың радиациялық әдісінде қолданылатын сәулелер.

3 Көзбен бақылаудың жағдайларын және құралдарын түсіндіріп беріңіз

4. Сапаны басқару деген сөзді қалай түсінесіз?

5. Бақылау терминіне түсініктеме беріңіз.

6. Сызаттардың түрлерін айтып беріңіз

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

- Мендебаев, Т. М.    Сапаны басқару [Текст] : ЖОО арналған оқулық / Т. М. Мендебаев, А. З. Габдуллина, А. Т. Альпеисов. - Алматы : ЖШС РПБК "Дәуiр", 2013. - 248 с.

- Монтгомери, Д. К.     Сапаны бақылаудың статистикалық әдістері: заманауи кіріспе [Текст] : оқулық / Д. К. Монтгомери ; ағыл. тіл. ауд. С.С. Искакова, А.Т. Трушева, А.А. Оразова, Ә.А. Уәйіс. - 7-ші бас. - Алматы : ЖШС "Bookprint", 2016. - 548 с.

- Г. К. Тайманова. Өнім сапасын басқарудағы статистикалық әдістер [Текст] : оқу құралы / Г. К. Тайманова [и др.]. - Алматы : ССК, 2020. - 172 с.

- Медеубаев, Н.А. Дәнекерлеу құрылымдарын дайындау технологиясы: оқу құралы /    Н. А. Медеубаев. - Алматы : Эпиграф, 2020. - 180 с.

Қосымша әдебиеттер

- Қалдыбаева, Б. М.     "Сапаны бақылау және басқару" пәнінен дәрістер жиынтығы [Текст] : 5В073200 - "Стандарттау, сертификаттау және метрология" маман. студ. үшін / Б. М. Қалдыбаева, А. А. Тоқтабек. - Шымкент : ОҚМУ, 2016. - 128 с.

- Е. Қ. Ақынбеков. Сапаны басқару және бақылау [Текст] : оқу-әдістемелік құрал / Е. Қ. Ақынбеков [и др.]. - Тараз : Тараз ун-ті, 2004. - 91 с.

- Медеубаев, Н. А.    Дәнекерлеу құрылымдарын дайындау технологиясы [Текст] : оқу құралы / Н. А. Медеубаев. - Алматы : Эпиграф, 2020. - 180 с.

- Жанбыров, Ж. Г.    Сварка и резка металлов и пластмасс [Текст] / Ж. Г. Жанбыров, Ш. А. Бекмуханбетова. - Алматы : Эверо, 2014. - 184 с

- Новиков В. Ю. Машина жасау технологиясы: 2 б. - 2 Б.: орта кәсіби білім беру студ. ұйымдарына арналған оқулық / В.Ю. Новиков, А.И. Ильянков. - 4-ші басылым, стер. - М.: «Академия» баспа орталығы, 2014. - 432 б.

- Маслов В. И.  Дәнекерлеу жұмыстары: орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқулық/ В.И.Маслов. — 12-басылым стер. — М.: «Академия» баспа орталығы, 2016. — 288 б.

- Квалиметрия. Оқу құралы/ М.Қ. Асембаева. – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – 103 б.

- «Дәнекерлеу ісі» мамандығы «Техник-механик» біліктілігі: оқу құралы / И. А. Бартенев, Е. Т. Смойлов, Д. Б. Қауанов / Нұр-Сұлтан: «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2020 ж.-306 б.

- «Дәнекерлеу ісі» мамандығы біліктілігі «Электргазбен дәнекерлеуші»: оқу құралы / В.И. Боченин, С.В. Шляхов, Д.А. Блинов / Нұр-Сұлтан: «Talap» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2020 ж. -324 б.

- Овчинников В.В. Дайындау-дәнекерлеу жұмыстары: кәсіби орта білім беру студенттік мекемелеріне арналған оқулық / В. В. Овчинников. —2-ші бас., стер. – М. : «Академия» баспа орталығы, 2017. – 192 б.

- Овчинников В.В. Дəнекерлеу ақауларын жіктеу жəне дəнекерлеу қосылыстарының сапасын бақылау: орта кəсіптік білім мекемелері студенттеріне арналған оқулық/ В.В.Овчинников. – 3-ші басылым, стер. – М.: «Академия»баспа орталығы, 2017. – 224 б.

- Овчинников В. В.  Дәнекерлеудің заманауи түрлері: орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы / В. В. Овчинников. — 4- басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2014. — 208 б.

- Овчинников В.В. Металдарды қолмен имектеп, плазмалық дәнекерлеу және кесу технологиясы : орта кәсіби білім беру мекемесінің студенттеріне арналған оқулық / В. В. Овчинников. — 4-ші стер. басылым — М. :«Академия» баспа орталығы, 2014. — 240 бет.

- Галушкина В.Н. Г168 Дәнекерлеп құрастыру өндірісінің технологиясы: орта кәсіби білім алушы студенттерге арналған оқулық / В.Н. Галушкина. — 5-ші басылым., стереотипті. — М. : «Акаде мия» баспа орталығы, 2014. — 192 б.

- Гладков, Э. А.     Управление процессами и оборудованием при сварке. Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Оборудование и технология сварочного производства", "Машиностроительные технологии и оборудование"; Допущено УМО по университет. политехн. образ. / Э. А. Гладков. - М. : Изд. центр "Академия", 2006. - 432 с.

- Арапов, Б.Р. «Пісіру өндірісі және технологиялық  жабдықтары : 5В071200 – «Машинажасау» мамандығының студенттеріне арналған дәрістер жинағы / Б. Р. Арапов, О. Б. Алибеков. - Шымкент : ОҚМУ, 2018 o=эл. опт. диск (DVD-ROM)

- Www.asu.ukgu.kz  білім беру порталындағы ПОӘК

- http://lib.ukgu.kz ОҚУ ақпараттық білім беру орталығы

- http://kazneb.kz Қазақстандық Ұлттық Электронды Кітапхана. Казахстанская Национальная Электронная Библиотека

- http://kazrmeb.kz Республиканская межвузовская электронная библиотека (РМЭБ)

Омарбек Бахаевич Алибеков

Конспект лекций

по дисциплине

«Система контроля качества в сварочном производстве»

Редактор Фамилия И.О.

Подписано в печать число.месяц.год.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ….   экз.      Заказ №  …  *

©  Издание Южно-Казахстанского   университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ