Б.Р.АРАПОВ

ПІСІРУ ӨНДІРІСІ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАРЫ

ОҚУЛЫҚ

Шымкент 2023 ж.

Қазақстан Республикасы ғылым және жоғары білім министрлігі

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

Б.Р.АРАПОВ

ПІСІРУ ӨНДІРІСІ ЖӘНЕ ЖАБДЫҚТАРЫ

Оқулық

Жоғарғы оқу орындарының В064 – Механика және металл өңдеу білім беру бағдарламасы бойынша оқыйтын студенттеріне арналған

Шымкент 2023 ж.

ОӘК 531:62(075.8)=943.42

ББК  28. 2 я 7

А 31

А 31  Б.Р.Арапов

Пісіру өндірісі және жабдықтары. Жоғарғы оқу орындарының В064 – Механика және металл өңдеу білім беру бағдарламасы бойынша оқыйтын студенттеріне арналған – Шымкент: М.О.Әуезов атындағы ОҚУ баспа орталығы, 2023. – 207 б.

Пікір жазғандар:

Т.П.Райымбердиев – т.ғ.д., Ә.Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университетінің ғылыми жұмыстар жөніндегі проректоры, профессор;

С.Ж.Сакиев – т.ғ.к., доцент, Оңтүстік Қазақстан Индустриалды - инновациялық  колледж;

С.Ж.Әбдірәшев – т.ғ.к., М.О.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің профессоры.

ISBN 9965-467-28-5

Оқулық, жоғарғы кәсіптік «Машинажасау» мамандығы бойынша бакалавр мамандарын даярлайтын техникалық жоғарғы оқу орындарына арналған және осы мамандықтың білім беру бағдарламасына сәйкес даярланған.

ОӘК 531:62(075.8)=943.42

ББК  28. 2 я 7

ISBN 9965-467-28-5

©  Б.Р.Арапов,  2023

©  М.О.Әуезов    атындағы    Оңтүстік   Қазақстан  университеті, 2023

Мазмұны

| Кіріспе | 7 |
| --- | --- |
| I ТАРАУ. ПІСІРУ ҮДЕРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ | 9 |
| §1. Металдарды пісіріп біріктіру кезіндегі физикалық, және термиялық үдерістер | 9 |
| §2. Пісіру үдерісінің негізгі түрлері | 12 |
| §3 Электр доғасымен пісіру | 15 |
| §4 Қолмен электр доғалық пісіру | 27 |
| §5 Пісірілген қосылыстардың түрлері және біріктірілетін бөлшектердің қырларын дайындау | 31 |
| §6 Қолмен доғалы пісіруде қолданылатын жабындысы бар электродтар | 37 |
| §7 Қолмен доғалы пісіру режимін таңдау. | 40 |
| §8 Қолмен пісірушінің жұмыс орны пісіру жіктерін орындау техникасы | 51 |
| §9 Пісірілген тігістерді (жіктерді) сызбаларда белгілеу | 55 |
| §10 Қорғаушы газдар ортасында пісіру технологиясы | 59 |
| § 11 Қорғаушы флюс астында пісіру технологиясы. Автоматты доғалық пісіру тәсілі | 66 |
| §12 Электрқож тәсілімен пісіру | 71 |
| §13 Плазмалы, лазерлі және ультрадыбысты пісіру тәсілдері | 72 |
| §14 Газбен пісіру | 76 |
| # §15 Оттегімен кесу | 80 |
| # §16 Балқытып қаптастыру | 82 |
| §17 Түйістіріп контактілі пісіру | 84 |
| §18 Кысыммен пісіру | 87 |
| II ТАРАУ. ПІСІРУ ЖАБДЫҚТАРЫ | 89 |
| §1 Пісіру доғасын қоректендіруші тоқ көздері және оларға қойылатын техникалық талаптар | 89 |
| ## §2 Пісіруге арналған трансформаторлар | 93 |
| §3 Пісіруге арналған түзеткіштер | 100 |
| §4 Пісіру түрлендіргіштері | 106 |
| ## §5 Контактілік пісіру қондырғылары | 110 |
| §6 Ультрадыбыстық пісіру және оның қондырғысы | 118 |
| §7 Диффузиялық пісіру және оның жабдықтары | 120 |
| §8 Үйкеліспен пісіру технологиясы | 122 |
| §9 Қопарылыс (жарылыс) арқылы пісіру | 123 |
| III ТАРАУ. ПІСІРМЕЛІ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ | 126 |
| §1 Пісірмелі металл құрылымдар мен бұйымдардың түрлері | 126 |
| §2 Пісірмелі конструкцияларды сыныптау | 128 |
| §3 Металл конструкцияларды жобалауға қойылатын талаптар | 129 |
| §4 Арқалықтарды жобалау және есептеу | 132 |
| §5 Стержендік құрылымдарды жобалау және есептеу | 140 |
| §6 Тіректер (бағаналар, колонналар) | 143 |
| §7 Табақты (лист тәрізді) болаттардан жасалатын құрылымдарды жобалау және есептеу | 147 |
| §8 Пісірмелі құрылымдарды жасауға қажетті конструкциялық материалдар | 153 |
| §9 Пісірілген конструкциялардың өндірістік процесінің құрылымы | 163 |
| §10 Пісіру үдерісін автоматтандыруға қажетті жабдықтар | 163 |
| §11 Пісіру-құрастыру жабдықтарының жіктелуі және тағайындалуы | 175 |
| Қосымшалар | 179 |
| Пайдаланылған әдебиеттер | 206 |

Кіріспе

Металдарды пісіріп біріктіру деп, пісірілетін бөлшектердің біріктірілетін қырларын жоғары температура әсерінен балқыту немесе балқытуға жақын температураға дейін қыздырып біріктірілетін бөлшектерді сығушы күш арқылы илемді деформацияға дейін жеткізу арқылы олардың ажырамайтын қосылыстарын алу процесін айтады. Пісірудің физикалық мәні пісірілетін металдың жанасқан қырларындағы аймақтағы бөлшектерін балқытып сұйық күйге жеткізу нәтижесінде немесе олардың қырларын (жанасатын беттерін) жоғары температураға дейін қыздырғаннан кейін үлкен күшпен қысып илемді деформациялау әсерінен біріктірілетін металдардың беттеріндегі бөлшектерінің арасындағы қашықтарын олардың молекулаларының аралық қашықтығына дейін жақындатудың салдарынан материалдардың арасында молекулалық байланыс орнату болып табылады. Пісіру көмегімен алынған ажырамайтын қосылыстарды пісіру қосылыстары деп атайды. Пісіру арқылы көбінесе металдардан жасалған бөлшектерді жалғастырып біріктіреді.

Күрделі пішінді құрылымдар әдетте, жекелеген элементтерді (бөлшектерді, түйіндерді) өзара біріктіру нәтижесінде алынады. Мүндай біріктірулер ажыратылатын және ажыратылмайтын қосылыстардың көмегімен орындалады, ал бөлшектерді пісіріп біріктіру ажыратылмайтын қосылыстарға жатады. Пісіру арқылы металдардың ажырамайтын қосылыстарын жасау  машинажасау өндірісінің заманауи жетекші технологиялық үдірістерінің бірі болып табылады.

Машина жасау саласының казіргі даму кезеңінде пісіру тәсілімен металл құрылымдарын құрастыру жоғары қолданысқа ие болу сипатымен қоса, металл құрылымдарын жасауға мүмкіндік беретін, және машина бөлшектерінің ажырамайтын қосылыстарын алудың ілгерілемелі технологиялық үдірісі болып отыр. Пісірілген қосылыстардың артықшылығы, олардың әр түрлі салада кең қолданылатын құрылымдарды жасауға мүмкіндік беретіндігінде. Атап айтқанда машина жасау саласында құрылымы күрделі бұйымдарды жасауда, құрылыс саласында азаматтық және өндірістік ғимараттардың металл конструкцияларын, көпірлердің фермаларын, электр желілерінің металл бағаналарын жасауда, кемелер мен мұнай өнімдерін сақтайтын резервуарлардың металл бөлшектерін пісіріп біріктіруде кеңінен қолданылуында. Пісіру арқылы металл құрылымдар өндіру барысында материалдарды үнемді пайдаланумен қатар металл құрылымдарды құрастыруда еңбек өнімділігі жоғары деңгейде болады.

Осыған байланысты бүгінгі өндіріс саласының қай түрін алатын болсақта пісіру үдірісі кеңінен қолданылады.

Ғылым мен техниканың және технологияның ұдайы дамуына байланысты пісіруе қолданылатын жабдықтардың түрлері мен пісіру әдістері де көбейді. Қазіргі кезде қалыңдығы бірнеше микрометрден (микроэлектроникада) ондаған сантиметрге жететін (ауыр машина жасау саласында, энергетикада) бөлшектер пісіру тәсілдерімен біріктіріліп тұтас құрылымдар құрастырылады.

Құрылмалық көміртекті және төменгі қоспалы болаттармен қатар, легірленген арнайы болаттар, жеңіл қорытпалар және титан, молибден, цирконий т.б. металдар негізіндегі қорытпалар, сондай-ақ әртекті материалдарды да біріктіруде пісіру үдірісі жиі қолданылуда. Машина жасау, саласының және құрылыс жұмыстарының қарқындап дамуына, пісіру ғылымы мен техникасын қолданудың орасан оң әсері болғанын атап өтуіміз керек.

Пісіру технологиясын қолдану энергетикада қазандар, мұнайгаз тасмалдауда құбырлар, теңіз және өзен кемелерін, мүнай өнімдерін сақтайтын қоймалардың аппараттарын, прокаттау стандарын, қуатты престер мен сорғылар, және баска да машиналар мен механизмдер жасау технологиясында түпкілікті өзгерістер әкелгені белгілі.

Пісіру технологиясының пайда болуы орыс ғалымдары В.В.Петров, Н.Н.Бенардос жөне Н.Г.Славянов ойлап тапқан, электр доғасының жылуын пісіру мақсаты үшін пайдалануынан бастау алады

1802 жылы дүние жүзінде түңғыш рет Санкт-Петер-бор медициналың-хирургиялың академиясының профессоры Василий Владимирович Петров электр доғасы жаңалығын ашты. 1803 жылы бұл құбылысты өзінің “Известие о гальвановольтовских опытах” кітабында сипаттап, электр жарықтандыру және металдарды балқыту үшін доғаларды іс жүзінде ңолдану мүмкіндігін көрсетіп берді.

Орыс өнертапқышы Николай Николаевич Бенардос 1882 жылы алғаш рет шоғырландырғыш батареядан шығатын электр энергиясымен ңоректенетін көмірлік доғаны пайдалана отырып, металдарды біртүтас етіп жалғастыру үшін электр доғасын қолданды. Ол 1885 жылы “Электр тоғының тікелей әсерімен металдарды жалғастыру және ажырату әдісі” деген атаумен патент алды. Н.Н.Бенардос қазіргі өнеркәсіпте қолданылатын пісірудің біркатар басқа түрлерінің авторы болып табылады.

Бірнеше жылдардан кейін, 1988 жылы орыстың инженері және өнертапқышы Н.Г.Славяиов металлы электродпен пісірудін түріне талдапу жасап, “Металдарды электрлік күюға арналған аппараттар және оның әдісі” және “Металл құймаларды электрлік тығыздау әдісі” деп аталатын екі патент алды. Пісіру процестеріне теориялық талдау жасауда коптеген ғалымдар: В.П.Вологдин, В.П.Никитин, Е.О.Патон, К.К.Хренов, Г.А.Николаев, Н.О.Океролан, Н.Н.Сычкалин, К.В.Любавский, Б.Е.Патон, И.К.Паходня, Б.И.Медовар және т.б. көрнекті ғалымдар орасан рөл атқарды.

Сондай-ақ, Киев қаласындағы Е.О.Патон атындагы электрмен пісіру институты, ВНИИЭСО, ЦНИИТМАШ, МАТИ, ЛПИ, Г.А.Байков атындагы Ресей металлургия институты, Бауман атындагы МЖТУ, ВНШ-автогенмаш, оргэнергострой, кеме жасау және авиация өнеркәсібі институттарында жүргізген іргелі теориялық және тәжрибелік зерртеулердің нәтижелері пісіру өндірісін дамытуға және оны механикаландыру мен автоматтандыруға үлкен ұлесін қосты.

I  ТАРАУ. ПІСІРУ ҮДЕРІСІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

§1. Металдарды пісіріп біріктіру кезіндегі физикалық, және термиялық үдерістер

Күрделі құрылымдар, әдетте, жекелеген элементтерді (бөлшектерді, жинақтарды, агрегаттарды) біріктіру нәтижесінде алынады. Мұндай біріктірулер ажырамайтын немесе ажыратылатын қосылыстардың көмегімен жасалады.

Пісіру үдерісі жекелеген бөлшектерді ажырамайтын тұтас бір бөлшек етіп біріктіру болып табылады. Пісірілген ажырамайтын қосылыстардың түзілуі материалдардың молекулаларының арасындағы ішкі күштерінің пайда болуы әсерінің қамтамасыз етіледі. Бүл жағдайда жалғастырылатын бөлшектердің металдарының атомдар арасында атомаралық байланыстар түзіледі.

Пісірілген қосылыстардың пайда болуына жоғары температура әсерінен металдың балқуы кезінде оның атомдарының иондары мен ортақтастырылған электрондарының өзара әрекеттесуінің туындауы себепші болады. Жергілікті немесе жалпы қыздырудан бөлек ажырамайтын қосылыстар алу үдерісін пластикалық деформация арқылы немесе температура мен деформацияның екеуінің бірлескен әрекеті арқылы-да орындауға болады.

Мұндай физикалық үдерістердің нәтижесінде біріктірілетін бөлшектер арасында металдық байланыстардың пайда болуы қалыптасады.

Пісірілген қосылыстарды алу үшін жалғастырылатын бөлшектердің беттерінің бір біріне жай жанасуы жеткіліксіз болады. Біріктірілетін бөлшектер арасында атомаралық байланыстар орнату үшін металдың атомдары арасындағы белгілі энергетикалық тосқауылды жеңуге қажетті, яғни қосымша энергияны беру арқылы ғана қалыптасатын, атомдардың бір біріне тартылуы мен кері тебу күштерін тепе-теңдік күйге жеткізу қажет болады.

Бүл энергияны активтендіру энергиясы деп атайды. Пісіру кезінде осы энергияны сырттан енгізу жолымен (термикалық активтендіру) немесе пластикалық деформациялау (механикальқ активтендіру) жолымен атқарылады.

Қосылыстарды жасау кезінде металдың бөлшектерін активтендіру түрлеріне байланысты пісіру үдерісі үш түрге бөлінеді, бұлар біріктірілетін материалдардың жанасқан қырларын балқыту арқылы пісіру, қыздыру мен қысым күші арқылы және тек қысыммен пісіру болып табылады.

Балқыту арқылы пісіру жағдайында бөлшектерді жалғасатын жиектері бойынша қыздыру көзінің энергиясымен балқытады. Жиектердің балқытылған беті балқыған сұйық металға айналады, ол бір көлемге қүйылып жинала келе пісіру ваннасы пайда болады. Пісіру ваннасының салқындауы барысында сүйық металл қатайады да, пісіру жігі (тігісі) түзіледі. Жік пісірілетін жиектер металының балқып араласуы себебінен пайда болады немесе балқытылған қосым металлдың (электродтың металы) пісіру ваннасына қосымша балқып енгізілуі есебінен-де түзіледі.

Қыздырып қысыммен пісірудің мәні біріктірілетін бөлшектердің жанасқан беттері бір мезгілде жоғарғы температураға деин қыздырылып және үлкен сығушы күшпен қысу арқылы жүзеге асырылады. Осы тәсілдің кейбір әдістерінде пісірілетін беттердің металдары балқытуға дейін жеткізіледі.

Қысыммен пісірудің мәні пісірілетін бөлшектердің жиектері бойынша материалды бірлескен пластикалық деформациялаудан тұрады. Бұл кезде біріктірілетін бөлшектердің жиектерінің беткі кабаты үлкен сығушы күштің әсерінен пластикалық деформациялануы салдарынан тотыққан қабат жарықшақтанып ыдырау арқылы біріктірілетін металдардың бетеріндегі атомдар арасында атомаралық байланыс орнайды. Бұл үдеріс металдың жылдам және үлкен деформациялануының салдарынан туындайтын жоғары температураның пайда болуының әсер етуімен-да сипатталады.

Қазіргі кезде пісіру әдісінің көптеген түрлері бар. МЕМСТ 19521-74 бойынша пісіру үдерісін негізінен физикальқ, техникалық және технологиялық белгілері бойынша жіктейді. Мұндай жіктеу тәртібі 1.1 кестеде келтірілген.

Жіктеудің физикалың белгілерінің негізі пісірілетін қосылыстарды алу үшін пайдаланылатын энергия түрлері болып табылады. Физикалық белгілері бойынша пісірудің барлық түрлері үш класқа бөлінеді, яғни кез келген пісіру үдерісі термиялық (жылулық), жылумеханикалық және механикалың кластың біреуіне жатқызылады.

Термиялың класқа - жылу энергиясын жангыш газдың жалынының қызуын, электр доғасының жоғары температурасының қызуын, электронды сәулелнің қызуын, лазерлік сәулелнің қызуын,  және т.б. жылу көздерін пайдалану арқылы жүзеге асырылатын балқытып пісірудің барлық түрлері жатады.

Жылумеханикалық класқа - жылу энергиясымен бірге қысымды түйіспелі, диффузиялық, газды және доғалы-престі, т.б., яғни қыздырумен бірге механикалық сығушы күшті пайдаланумен жүзеге асырылатын пісірудің барлың түрлері жатады.

Механикалық класқа - механикалық энергияны салқын қалыпта, үйкелістік, ультрадыбыстың және т.б. қолданумен жүзеге асырылатын қысыммен пісірудің барлық түрлері жатады.

Пісіру процестерін жіктеудің техникалың белгілеріне пісіру аумағындағы металдарды қорғау әдістері, процестің үздіксіздігі мен оны механикаландыру дәрежесі жатады.

Жіктеудің технологиялық белгілері пісірудің әрбір түрі үшін жеке белгіленеді.

Электр доғалы пісіру түрі келесі белгілері бойынша жіктеледі, яғни электрод түрлері, қорғаныс сипаты, автоматтандыру деңгейі және т.б. технологиялық әдістерге байланысты түрлерге бөлінеді.

Кесте 1.1 МЕМСТ 19521-74 сәйкес металды пісіруді жіктеу  [1]

| Пісірудің класстары | Анықтамасы | Пісіру түрлері |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Термиялық. Балқыту арқылы пісіру. | Жылу энергиясын пайдаланып балқыту арқылы орындалатын пісіру түрлері | Доғалы Электролакты Электронды сәулесі Плазма-сәулесі Ионды сәулесі Жарқыраған разрядты Саулемен пісіру Индукциялық Газбен пісіру Термитті Құю тәсілі |
| Термомеханикалық. Қыздырып қысыммен пісіру. | Жылу энергиясын және қысымды пайдалану арқылы орындалатын пісіру түрлері | Контактілі Диффузиялық Индукциялы-престеу Газбен қыздырып пресстеу Термокомпрессивті Доғалы престеу Шлакты престеу Термтті-престеу Пеште пісіру |
| Механикалық. Қысыммен пісіру. | Механикалық энергияны және қысымды пайдалану арқылы орындалатын пісіру түрлері | Суық пісіру Жарылыспен пісіру Ультрадыбыстық Үйкеліспен пісіру Магниттік импульспен пісіру |
| Ескерту: Комбинацияланған пісіру үдерістерінде әртүрлі пісіру түрлері бір мезгілде қолданылуы мүмкін |  |  |

Жылумен  қыздыру (термиялық) арқылы  пісіру класына келесі пісіру түрлері жатады.

Бұл тәсілдер жылу энергиясын қолданып қосылған бөлшектерді жергілікті балқыту арқылы біріктіру болып табылады. Термиялық пісіру ұдерісіндегі негізгі жылу көздері пісіру доғасы, газ жалыны, сәулелердің энергия көздері және электроқож процесінде пайда болатын жылудан  туындайтын жоғарғы температура болып табылады. Аталған жылу көздері температураның пісірілетін металдың ең кіші аймағына (қыздырылатын орнына) шоғырлануымен және жылу пісірілетін аймақта жылу энергиясының ең жоғары тығыздығымен сипатталады.

Бұл көрсеткіштер пісіру, жабу (наплавка) және кесу кезінде жылу көздерінің технологиялық параметірлерінің көрсеткіштері болып табыладығ

Жылумен пісіру класының негізгі түрлері электр доғасымен, газбен, электрқожбен, электрон сәулесімен, плазмамен, лазермен, термитпен және т.б. пісіру тәсілдері жатады [1, 3].

§2. Пісіру үдерісінің негізгі түрлері

Металды қыздыру үшін пайдаланылатын энергия түрі бойынша барлық пісіру тәсілдерін келесі негізгі топтарға бөлуге болады: электрлік, химиялық, механикалық және сәулемен пісіру.

Металды қыздыру үшін электр тогы пайдаланылатын электрлік тәсілдер тобы ең маңызды болып саналады. Электрлі пісірудің мынадай негізгі түрлерін айырады: электр доғалы, электр шлакты, электр плазмамен.

Пісірудің химиялық тәсілдері тобына жанғыш газдың жануымен және термиттік реакцияның жылыуын пайдалану жатады. Мұндай пісіру тәсілдерінде металды қыздыру үдерісі газ түріндегі немесе қатты материал күйіндегі әр түрлі заттардың тотығуының экзотермиялық реакциялары шығаратын жылуы есебінен жүзеге асады.

Металдарды пісіру әдістерінің энергетикалық жіктелуі [2, 3].

Металдарды пісіру

Электрлік

Химиялық

Механикалық

Сәулелік

доғалық

контактілік

плазмалық

электрошлактық

газдық

термиттік

Көріктік (Ұста)

үйкелістік

ультрадыбыс

электрондық

фотондық

Электр доғасымен пісіру. Бөлшектердің қырлары мен толтырғыш материалдарды жергілікті балқытуға қажетті жылу пісірілетін металл мен электрод арасында электр доғасының туындауынан пайда болады. Электр доғасымен пісіру тәсілінің орындалу техникасы мен технологиясына сәйкес қолмен, механикаландырылған және автоматтандырылған түрлері қолданылады. Механикаландырылған және автоматтандырылған тәсілмен пісіру кезінде бөлшектердің металын қорғаушы флюс астында немесе  қорғаушы газдардың ортасында балқыту арқылы  атқарылады.

Материалдардың пісіріліп қосылуының жіктелуі

Материалдарды пісіріп қосу әдістері

Балқытып пісіру

Электр доғалық

Плазмалық

Электрошлакті

Газбен

Сәулемен

Қысыммен пісіру

Термомеханикалық

Диффузионды

Газ қысымымен

Индукциялық

Контактілі

Көріктік (Ұста)

Термиттік

Механикалық

Жарылыспен

Үйкеліспен

Суық түрде

Ультро дыбыспен

Газбен пісіру. Бұл тәсіл бойынша негізгі бөлшектің қыры мен толтырғыш металл газ-оттегі қоспасының жануы кезіндегі жалынының жоғары температурасымен балқытылады бұл жалынның температурасы 3200 оС дейін жетеді.

Электроқожды пісіру. Біріктірілетін бөлшектер мен олардың ортасындағы толтырғыш материалдың балқуы электр тогының балқытылған қож арқылы өтуі кезінде пайда болатын жылу әсерінен жүзеге асады.

Электронды-сәулемен пісіру. Бұл тәсіл бойынша пісіру 10-4-10-6 мм сынап бағанасына дейінгі ауасы сиретілген камераларда жүзеге асырылады. Жылу пісіру аймағын электрондар ағынымен соққылау нәтижесінде пайда болады, электрондар ағыны 50 кВт-қа дейінгі қуаттылығы бар жоғары вольтты қондырғыда жоғары жылдамдыққа ие болады. бұл кезде электрондар ағынының аноды пісірілетін бөлік болады, ал катоды 2300 °C температураға дейін қыздыруға шыдайтын вольфрам өзекше немесе спираль болып келеді.

Плазмалық пісіру. Біріктірілетін бөлшектердің қырларының металы температурасы 10000 оС  - ден жоғары плазмалық доға ортасында туындайтын иондалған газ ағынымен балқытылады.

Лазерлік сәулемен пісіру. Бұл пісіру фотоэлектрондық энергияны пайдалануға негізделген. Жоғары шоғырландырылып күшейту кезінде жарық сәулесі металды балқытуға қабілетті болады. Мұндай сәулені алу үшін арнайы лазерлік сәулелерді тудыратын құрылғылар мен  қоқондырғылар қолданылады.

Термитті пісіру. Пісіру процесі пісірілетін бөлшектерді отқа төзімді қалыпқа орналастырылады, оның үстіне алюминий ұнтағы мен темір оксидінің термиттік қоспасы қалыпқа толтырылады. Термитті жандырған кезде темір оксиді алюмини ұнтағымен әрекеттесіп таза балқыған сұйық темір пайда болады және осы процесте туындайтын жоғарғы температура әсерінен пісірілетін бұйымдардың шеттері балқытылып бір бірімен қосылады.

Пісірудің термомеханикалық класына, яғни жылу энергиясы мен қысым күшін бір мезгілде қолданатын пісірудің келесі түрлері кіреді: контактылы, диффузиялы, газ престеу және т.б.

Термомеханикалық пісіру класының негізгі түрі контактылы пісіру болып табылады.

Контактылы пісіру кезңнде пісірілетін бөлшектерді қыздыру олардың жанасқан беттері арқылы пісіру тогының өтуінен пайда болатын жылу арқылы жүзеге асырылады және осымен бір мезгілде бөлшектерді бір біріне күшпен қысу арқылы пісіріледі.

Диффузиялық пісіру бұл жоғары температураның белгілі уақыт әсер етуімен және сығушы күштен туындайтын бөлшектердің жанасқан беттерінің пластикалық деформациялануы нәтижесінде олардың атомдарының өзара диффузиясы арқылы жүзеге асырылатын қысыммен пісіру түрі.

Пісірудің престеп пісіру түрлері біріктірілетін бөлшектердің беттері шілтерден шығатын жағылған газдардың жалынымен, электр доғамен, электроқож процесімен, индукциялық қыздырумен, термит және т.б. тәсілмен қыздырылып және қызған бөлшектерді престеп қысу арқылы пісіру болып табылады.

Пісірудің механикалық класына механикалық энергия мен қысымның көмегімен орындалатын пісіру түрлері енеді: суық күйде пісіру, жарылыс энергиясымен пісіру, ультрадыбыстық, үйкеліс арқылы пісіру және т.б. жатады.

Суық күйде пісіру біріктіретін бөліктерді сырттан қыздырусыз өте үлкен сығушы күш түсіру арқылы пластикалық деформациялау нәтижесінде пісіру.

Жарылыспен пісіру бұл бөлшектерді жарылыс нәтижесінде туындаған өте жылдам қозғалтып бір біріне соқтығыстыру арқылы пайда болатын байланысты жүзеге асырумен атқарылатын пісіру болып табылады.

Ультрадыбыстық пісіру. Пісірудің бұл түрі арнайы түрлендіргіштің көмегімен ультрадыбыстық тербелісті біріктірілетін бөлшектердің салыстырмалы жоғары жиіліктегі механикалық қозғалысына түрлендіру және оларға шектеулі сығушы күшті түсіру арқылы жүзеге асырылады.

Үйкеліспен пісіру. Үйкеліспен пісіру, біріктірілетін бөлшектердің бірінің екіншісіне қатысты үйкелісі салдарынан қыздыру арқылы және өсьтік сығушы күш қолдану кезінде бөлшектердің бір-бірімен пісіріліп біріктірілуі болып табылады.

§3 Электр доғасымен пісіру

Пісіру ұдерісінің басым бөлігі электр доғалы пісіру тәсілі болып табылады,

Электр доғасымен пісіру еритін немесе ерімейтін электродтар арасындағы немесе электрод пен пісірілетін металл арасындағы иондалған газ тәрізді ортадағы электрондар мен иондар ағыны-электр разряды болып табылады, ол жоғары ток тығыздығымен сипатталады және көп мөлшерде жылу шығарумен бірге жүреді.

Иондалған газдағы электр разряды бұл бос электрондардың болуына байланысты газ ортасынан өтетін электр тогы, сонымен қатар электродтар арасында туындайтын электр өрісінің (электродтар арасындағы потенциал айырмашылығының). әсерінен электродтар арасында қозғалатын теріс және оң таңбалы иондар.

Техникалық сипаттамаларына сәйкес пісіру электр доғаларын келесі негізгі топтарға бөлуге болады [3]:

• пісірілетін бұйымға әсер ету түрлері бойынша - тікелей, жанама және аралас әрекет ететін доғалар (1.1 сурет);

• пісіру тоғының түрі бойынша - тұрақты және айнымалы пісіру тоғының доғалары;

• электрод түрлері бойынша – еритін (балқитын) және ерімейтін (балқымайтын) электродтар арасындағы доғалар (1.2-сурет);

• кеңістіктегі доғалық разрядтың дамуына шектеулер болған жағдайда (1.3 сурет) – кркін  және сығылған доғалар;

• доғаның жану кеңістігінде газ айналымына кедергілер болған кезде және доғаның разрядын байқау мүмкіндігіне байланысты – ашық және жабық доғалар боп бөлінеді.

а)	                           б)                                   	в)

Сурет 1.1 – Пісіру доғаларының түрлері: а - тікелей, б - жанама, в - аралас әрекет доғалары (үш фазалы тоқ болғанда)

а)	                              б)

Сурет 1.2 – Электрод түрлері бойынша:  а) – еритін  электродпен пісіру

және (б) - ерімейтін электродпен пісіру схемалары

а)	                                 б)

Сурет 1.3 – Еркін  (а) және сығылған доғалармен (б) пісіру схемасы

Тікелей әсер ету доғаларында пісірілетін бөлшек электродтардың бірі болып табылады, бірақ жанама әсер ету доғаларында олай болмайды. Еритін электродтары бар доғалы пісіру кезінде балқыған металл ваннасына (бассейніне) метал жеткізетін екі электрод (электрод және бөлшек) болады.  Ал екі ерімейтін электродтары бар доғаларда (немесе кем дегенде біреуі), жоғары температураға  төзімді электрод, пісіру бассейніне сұйық металл бермейді, бірақ мұндай электродтардың ұштарында сұйық металдың жұқа қабығы болуы мүмкін.

Тұрақты ток доғалары үшін токтың бағыты тұрақты және әдетте оның шамасында аздап ауытқулар болады. Айнымалы ток доғаларында тоқтың бағыты мен тоқтың шамасы үздіксіз өзгеріп тұрады. Мұндай доғалар ток нөлден өткен сайын өшіп қалып тұрады-да электродтар арасындағы электр қозғаушы күші қажетті шамаға жеткенде қайтадан тұтанып отырады..

Егер доғаның кеңістікте дамуы тек оның табиғи қасиеттерімен ғана шектелген болса, еркін деп саналады. Оның өрбуіне жасанды шектеулер болған жағдайда доғаны сығылған деп атайды.

Егер доғаның радиациясын көлеңкелейтін немесе оны байқауға кедергі келтіретін, жақын аралық кеңістігінде газдардың еркін айналуына жол бермейтін немесе шектеу келтіретін ешқандай кедергілер болмаса (оның электродтарынан басқа), доға ашық деп саналады. Ал аталған кедергілер болған жағдайда, доға жабық деп саналады. Жабық доғаның мысалы – қорғаушы флюс қабаты астындағы доғалар.

Пісіру доғасының туындауы.

Доғаның оталуы келесі жолдармен мүмкін болады:

1) электродтарды олардың арасындағы тоқтың қысқа тұйықталуын жасағаннан кейін электродты пісірілетін бөлшектен 1,5 ÷ 2 мм аралыққа ажыратып алу арқылы (қолмен доғалық және т.б. пісіру кезінде);

2) жоғары вольтты және жоғары жиілікті қосымша токтың импульсін қосу арқылы  (ерімейтін электродты және т.б. қолданып пісіру кезінде);

3) қысқа тұйықталу кезіндегі электрод сымының ұшын балқыту (күйдіру) арқылы (электрод сымының тұрақты жылдамдығымен берілу жағдайында) автоматтандырылған және механикаландырылған пісіру кезінде.

Жоғарыда аталған жағдайлардың барлығында электродтар арасындағы кеңістікте электр зарядталған бөлшектер (электрондар мен иондар) пайда болады, олар электродтар арасында тиісті кернеу (электр қозғаушы күш) болған кезде электродтарға қарай реттілікпен қозғала бастайды, яғни. доғаның оталуына (пайда болуына, жануына) жағдай жасалады. Доғаның пайда болу уақыты шамамен 10-6 секундты құрайды, яғни секундтың миллионнан бір бөлігіндей уақыт.

Бейтарап атомдар мен молекулалардан оң және теріс иондар түзілетін процесс газдың иондалуы деп аталады. Газдағы электрондар мен иондарға электр өрісі арқылы жоғары жылдамдықтар берілсе, қарапайым температурада иондану пайда болады. Бұл бөлшектер жоғары энергияға ие бола отырып, бейтарап атомдар мен молекулаларды иондарға бөле алады.

Сонымен қатар, жалпы айтқанда газдың иондану үдерісін тудыратын жарық, ультракүлгін, рентген сәулелері, сондай-ақ радиоактивті заттардың тарататын сәулелері себеп болуы мүмкін.

Кәдімгі жағдайларда ауаның, барлық газдар сияқты, электр өткізгіштігі өте төмен болады. Бұл газдардағы бос электрондар мен иондардың төмен концентрациясымен түсіндіріледі. Сондықтан газдағы қуатты электр тогын шығару үшін, яғни электр доғасын қалыптастыру үшін электродтар арасындағы ауа саңылауын (немесе басқа газ тәрізді ортаны) иондандыру керек. Егер электродтарға жеткілікті жоғары кернеу берілсе, ауаның иондалуын жасауға болады осының салдарынан газдағы бос электрондар мен иондар (аз мөлшерде болсада) электр өрісі арқылы үдей түседі және жоғары қуат алып, бейтарап молекулаларды иондарға бөле алатын энергияға еге болады.

Алайда, қауіпсіздік ережелеріне ескеріп пісіру кезінде жоғары кернеуді қолдануға болмайды. Сондықтан басқа әдіс қолданылады. Металдарда бос электрондардың жоғары концентрациясы болғандықтан, бұл электрондарды металдың негізгі бөлігінен газ тәріздес ортаға шығарып, содан кейін оларды газ молекулаларын иондау үшін пайдалануға болады.

Металдардан электрондарды шығарып алудың бірнеше әдісі бар. Олардың ішінен пісіру процесі үшін екі әдіс маңызды болып саналады, яғни термоэлектрондық және өріс эмиссиясы әдістері.

Термоэлектрондық эмиссия кезінде температураның жоғары болуына байланысты металл бетінен бос электрондардың «булануы» жүреді. Металдың температурасы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым көп электрондар беткі қабаттағы «потенциалды тосқауылды» жеңуге және металдан шығуға жеткілікті энергия алады.

Өріс эмиссиясы әдісі кезінде металдан электрондарды алу сыртқы электр өрісін қолдана отырып жүзеге асырылады, бұл металл бетіндегі потенциалды тосқауылды аздап өзгертеді және металдың ішінде жеткілікті жоғары энергиясы бар және осы кедергіні жеңе алатын электрондардың шығарылуын жеңілдетеді.

Электр доғасының құрылымы

Тұрақты тоқтың электр доғасы электродтар мен пісірілетін бөлшектің шеттеріне жанасқанда туындайды. Бастапқы сәтте байланыс электрод пен пісірілетін бөлшектердің беттерінің микробұдыр бүршіктері арасында болады (1.4-сурет, а). Токтың жоғары тығыздығы осы бүршіктердің лезде балқып электродпен пісірілетін бөлшек арасында пісіру тізбегін құрайды және бөлшектердің арасын жабатын сұйық металл қабаттың пайда болуына ықпал етеді (1.4-сурет, б).

Бөлшектің бетінен электродты кейіннен 2 ... 4 мм тарту кезінде (1.4-сурет, в) сұйық металл пленка созылып, қимасы төмендейді, нәтижесінде ток тығыздығы артып, металдың температурасы көтеріледі.

Электр пісіру доғасы иондалған ортада пайда болады (1.5-сурет). Пісірудің тұрақталған доғасында үш аймақ пайда болады: катод, анод және доғаның діңгегі.

а)	                        б)                         	в)

Сурет 1.4 – Электр доғасының туындау кезеңдері

Бұл құбылыстар тотыққан пленканың жарылып ыдырауына және балқыған металдың булануына әкеледі. Жоғары температурада пайда болған қарқынды термоэлектронды және автоэлектронды эммисиялар металл буларының және электродтан арасындағы газдардың иондануын қамтамасыз етеді.

Сурет 1.5 – Электр доғасының тұрақты жану схемасы

Электр доғасының катодтық аймағы.

Катод аймағында жүретін процестер доғалық разрядтың дамуы мен сақталуында маңызды рөл атқарады. Катодтық материалға байланысты пісіру доғаларын балқымайтын (ыстық) катодты және балқитын (салқын) катодты доғаларға бөлуге болады.

Катодтың түрі катод аймағында физикалық процестердің пайда болу сипаты мен қарқындылығын анықтайды, атап айтқанда электронды эмиссия процестерін сипаттайды.

Электронды эмиссия - бұл катодтың бетінен қоршаған кеңістікке электрондарды шығару (лактыру) процесі. Ол шығу жұмысы немесе потенциалымен сипатталады. Бірақ кез-келген жағдайда, электронды денеде ұстап тұрған күштерге қарсы жұмыс істеуге жеткілікті энергия болған кезде ғана мүмкін болады, яғни. металл-газ шекарасындағы мүмкін тосқауылды жеңу керек болады. Бұл нәтиже электронвольтпен өлшенеді

φ = UВ·еЭ

мүндағы:  φ - электронның шығу потенциалы,

eЭ – заряд):

Термоэлектронды эмиссия ыстық (балқымайтын) катодта басым болады және ол катод бетінде орналасқан электрондардың кинетикалық энергиясы олардың шығу жұмысымен салыстырғанда үлкен болғанда орын алады, яғни.

m ∙v22≥UB∙eЭ

Автоматты түрдегі эмиссия жоғары қарқындылықтағы электр өрісі катодта әрекет еткенде пайда болады, осылайша салыстырмалы төмен деңгейдегі кинетикалық энергиясы бар электрон потенциалдық кедергіден өте алады. Катод кеңістігінде зарядтардың екі түрі қозғалады: электрондар (катодтан доғалық діңгек жағына) және оң зарядталған иондар (доғалық діңгектен катодқа қарай).

Бұл иондар катодқа соғысқан кезде оған қуат береді және осылайша катод бетінің жоғары температурасын сақтап тұрады (2400 ... 3200 °C), демек, оның электрондар шығаратын мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Катод аймағының ұзындығы электронның орташа еркін жүру жолымен анықталады және шамамен 10-5 см құрайды. Катод аймағындағы ток тығыздығы 3000 А / см2, ал электр өрісінің кернеулігі - 106 В / см.

Доғаның анодтық аймағы.

Ерекше жағдайларды қоспағанда, анод оң зарядталған иондарды имитацияламайды (туындатпайды). Сондықтан анодтың тогы тек электронды болады. Анодтың  жанында теріс зарядтың мөлшері артық кеңістігі пайда болады, ол анодтың потенциалының UА төмендеуін қалыптастырады.

Көп жағдайда UA> UK. Сондай-ақ, UA доға ұзындығына, ондағы токқа, анод материалына және доға атмосферасының құрамына тәуелді емес екені анықталған. Анод аймағындағы токтың тығыздығы 2000 А/см2-ге жетеді, ал электр өрісінің кернеулігі 104 В / см. Анод аймағының ұзындығы lА = 10-4 см.

Көптеген зерттеулердің нәтижесінде анодтың бетіндегі сұйық металл газдарға аз қанығатын болатындығы анықталған. Анод аймағының температурасы 2500 ... 4000 °C құрайды.

Пісіру доғасының діңгегі (столб).

Анод пен катод облыстары арасында орналасқан доғалық кеңістік доғаның діңгегі деп аталады. Бұл жоғары температураға дейін қызған және өте жоғары деңгейде иондалған газ (6000 ... 7000 ° C). Мұндай газды суық плазма деп атайды.

Суық плазмада жүретін процестер атомдардың сыртқы электронды қабығындағы электрондар арасында (орбитасында) ғана жүреді. Сондықтан оларда ядролық процестер жүрмайді.

Доғалық діңгектегі газдың иондалуы келесі процестерге байланысты жүреді: фото иондану, соқтығысу әсерінен иондану және жылудан иондануы. Фото иондалу, фотонның энергиясы  h∙  иондалу жұмысы шамасынан  eЭUi жоғары болғанда орын алады, яғни  h∙   eЭUi болған жағдайда мүмкін болады.

Мұндағы:

h – Планк тұрақтысы;

- тербеліс жійілігі;

Ui - газдың иондалу потенциалы;

eЭ - электронның заряды.

Бұл жағдайда фотоннын энергиясын сіңірген атом қозып, өзінің сыртқы орбитасынан электронды босатады.

Жылулық иондану газдың температурасының жоғарылауынан атомдардың күшті қозуы әсерінен сыртқы қабаттағы электрондардың кинетикалық  32КТс  - ға тең энергиясы  оның иондануынан жоғары болғанда іске асады, яғни

32КТс> eЭUi

болғанда  газдың атомының сыртқы орбитасындағы электрон атомнан ажырай алады.

Мұндағы:

Тс - доғаның діңгегіндегі газдың температурасы;

К – больцманның тұрақтысы.

Газдың соқтығысу арқылы иондалуы доғаның діңгегінегі бөлшектердің серпімді және серпімді емес соқтығысу кезінде де мүмкін болады (атомдар, электрондар және иондар). Мұндай соқтығысулар доға газы аймағында, атап айтқанда, катодтың бетінен эммисияланатын және катод аймағынан шығатын энергиясы Uк∙eЭ болатын электрондардың доғаның діңгегіне кіру кезінде мүмкін болады.

Егер бұл энергия газды ионизациялау жұмысынан үлкен болса, яғни

Uк∙eЭ>Uі∙eЭ

онда ол газ иондалады.

Доғалық діңгектің температурасы және ондағы газдың иондану дәрежесі оның осінен қашықтаған сайын азаяды, бірақ діңгектің ұзындығы бойымен өзгермейді. Доғалық діңгектегі электр өрісінің күші доғалық газдар мен булардың құрамына байланысты болады. Доғалық діңгектегі электр тогы электрондармен және оң және теріс зарядталған иондар арқылы жүреді. Діңгек ағынындағы тоқтың тығыздығы 2000 А/см2 дейін жетеді. Доғалық діңгектің ұзындығы көп жағдайда бірнеше миллиметрден аспайды.

Пісіру үдерісіне айнымалы токты пайдаланған кезде анод пен катодтың орындары айнымалы токтың жиілігіне тең жиілікпен алмасып отырады.

Бұл кезде уақыт өте келе, кернеу U мен ток күші I 1.6 - суретте көрсетілгендей, мезгіл-мезгіл нөлден ең үлкен мәнге дейін өзгеріп отырады (UXX - доғаның тұтану кернеуі).

Сурет 1.6 – Айнымалы доғасының тоғы мен кернеуінің толқындық формасы

Ток нөлден өтіп, бағытын (полярность) өзгерткен кезде, әр жарты циклдың басында және соңында, доға сөнеді, белсенді беттердің және доғаның температурасы азаяды. Осының нәтижесінде газдардың деиондалуы және доға діңгегінің электр өткізгіштігінің төмендеуі орын алады. Пісіру бассейнінің бетінде орналасқан белсенді нүктенің температурасы пісірілетін металдың негізгі бөлігіне жылудың таралуына байланысты қарқынды түрде төмендейді.

Әрбір жарты циклдің басында доғаны қайта тұтату тек жоғары кернеу жағдайында мүмкін болады, бұл тұтанудың шыңы деп аталады. Катодтың металы негізгі металда болған кезде тұтану шыңы сәл жоғарырақ екені анықталған. Доғаның оталуының шегін азайту, доғаның қайтадан тұтануын жеңілдету және оның жануының тұрақтылығын арттыру үшін доғадағы газдардың тиімді иондану потенциалын төмендететін шаралар қолданылады.

Бұл жағдайда доғаның өшуінен кейін доғаның өткізгіштігі ұзақ сақталады, доғаның тұтану шыңы төмендейді, доға қайтадан оңай тұтанады және тұрақты жанады.

Доғаның жылу шығару сипаты.

Катод пен анодты соққылайтын зарядталған бөлшектердің қуатты ағындарының энергиясы электр доғасының жылу энергиясына айналады. Qk катодтағы, Qа анодында және доғаның діңгегінен шығарылатын жылудың жалпы мөлшері Qс келесі формула бойынша анықталады:

Q = I∙ Uд∙ t,

Мүндағы:

I  - пісіру тогы, A;

Uд  - доғаның кернеуі, В;

t - доғаның жану уақыты, с.

Доға тұрақты токпен қоректендіргенде (1.7-сурет), ең көп жылу мөлшері анод аймағындатуындайды (42 ... 43%).

ld - доғаның ұзындығы; lс - катодты аймақ;

lа - анодтық аймақ; lст – доғаның діңгегі

Сурет 1.7 - Пісіру доғасының құрылымы мен сипаттамалары

Бұл анодтың зарядталған бөлшектер катодқа қарағанда анағұрлым қуатты соққыға ұшырайтындығымен түсіндіріледі, ал қозғалыстағы зарядталған бөлшектердің доғаның діңгғгінде соқтығысқан кезде жалпы жылудың аз бөлігі туындайды.

Көміртекті электродпен пісіру кезінде катод аймағындағы температура 3200 оС, анод аймағында – 3900 оС, ал доға бағанасында орташа температура 6000 оС құрайды. Металл электродпен пісіру кезінде катод аймағының температурасы шамамен 2400 °C, ал анод аймағының температурасы 2600 °C құрайды.

Доға айнымалы токпен қоректендірілген кезде, катод пен анод аймақтарының температурасы мен жылудың бөлінуі ағымдағы жиілікке тең жиіліктегі катод пен анод беттерінде мезгіл-мезгіл өзгеруіне байланысты біркелкі жағдайға келеді.

Тәжірибе көрсеткендей, орта есеппен қолмен пісіру кезінде доғалық жылудың тек 60 ... 70% -ы металды қыздыруға және балқытуға жұмсалады. Қалған жылу радиация және конвекция арқылы қоршаған ортаға таралады.

Уақыт бірлігінде пісірілген металды қыздыруға және балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері Qе (дж) доғаның тиімді жылу қуаты деп аталады. Ол доғаның жалпы жылу қуатын доғаның қыздыруының тиімділігі коэффициентінің    көбейтіндісіне тең:

QЭ=I∙U∙ .

Коэффициент  пісіру әдісіне, электрод материалына, электрод жабынының құрамы және басқа факторларға байланысты болады. Қолмен жұқа қабатты немесе көміртекті электродпен доғалы пісіру кезінде   0,5 ... 0,6 шамасына тең, ал жоғары сапалы электродтармен пісіргенде  0,7 ... 0,85 аралығында болады. Аргон доғалы пісіру кезінде жылу шығыны айтарлықтай болады және 0,5 ... 0,6 құрайды. Ең көп жылу пайдаланылатын тәсіл қорғағыш флюс астында пісіру болып табылады, онда тійімділік коэффициент = 0,85 ... 0,93 аралығында болады

Пісіру процесінің жылу режимін сипаттау үшін доғаның сызықтық энергиясын анықтау қолданылады, яғни Дж/м өлшенеді ол бір өтпелі тігістің ұзындығындағы металға енгізілген жылу мөлшерін сипаттайды. Ұзындыққа шаққандағы энергия Qп тиімді жылу қуатының QЭ пісіру жылдамдығына қатынасына тең болады және келесі формуламен есептеледі.

Qп=I∙U∙/v.

Қолмен доғалық пісіру кезінде жылу шығыны шамамен 25% құрайды, оның 20% сәулелену және газдардың конвекциясы арқылы доғаны қоршаған ортаға тарап кетеді, ал қалған 5% - пісірілетін металды күйдіру мен шашырауына кетеді. Автоматты түрдегі доғалық пісіру кезінде жылу жоғалту тек 17% құрайды, оның 16% флюсті балқытуға жұмсалады, ал доғадан шыққан жылудың шамамен 1% -ы металл күйігі мен шашырауға жұмсалады.

Доғаның вольт-амперлік (ток-кернеу) сипаттамасы.

Доғаның статикалық ток-кернеу сипаттамасы деп кернеудің пісіру тізбегіндегі токқа тәуелділігі айтады.

Доғаның кернеуінің сипаттамасы (1.8-сурет) құламалы, қатаң және өсетін болып үш аймаққа бөлінеді.

1 аймақта (100 А дейін) ток күшейе келе, кернеу айтарлықтай төмендейді. Бұл токтың өсуі әсерінен доғаның көлденең қимасының үлкейумен және, тиісінше, доғаның діңгегінің өткізгіштігінің артуымен байланысты болады.

2 аймақта (100 ... 1000 А) ток күшеюімен кернеу тұрақты болып қалады, өйткені доғаның діңгегінің көлденең қимасы және анод пен катод беттерінің ауданы токқа пропорциянал артады. Бұл аймақ тұрақты ток тығыздығымен сипатталады.

3 аймақта (1000 А-ден астам) токтың шамасының өсуі белгілі бір мәнінен жоғары болғанда кернеудің көбеюіне әкеледі, себебі ток тығыздығының ұлғаюы электродтың қимасының шектеулілігі салдарынан катодтық беттің ұлғаюы болмайтындығына байланысты. Доғаның 1 аймақта жануы тұрақты болмайды, сондықтан ол аймақта пісіруді қолдану шектеулі болады. 2 аймақа доға тұрақты жанады және пісірудің ең тійімді процесін қамтамасыз етеді.

Доғаны қоздыру үшін қажет кернеу токтың түріне (тұрақты немесе айнымалы), доғаның саңылауына, электродтың материалы мен пісірілетін жиектерге, электродтардың жабындысына және басқа да бірқатар факторларға байланысты. Доғаның саңылауларда 2 ... 4 мм тең, доғаның пайда болуын қамтамасыз ететін кернеулердің мәні, 40 ... 70 В. Тұрақталған  пісіру доғасының кернеуін келесі формуламен анықтауға болады.

Сурет 1.8 - Доғаның ток-кернеу сипаттамасы

Uд= а + b∙lд

Мұндағы:

a - коэффициент, физикалық мәні бойынша, катод және анод, аймақтарындағы кернеудің төмендеуінің қосындысын құрайды, В;

b - доғаның бірлік ұзындығына кернеудің орташа төмендеуін білдіретін коэффициент, В / мм;

ld - доғаның ұзындығы, мм.

Доғаның ұзындығы (1.9-сурет) - электродтың ұшымен пісіру бассейнінің беті арасындағы қашықтық. Қысқа доғасы - ұзындығы 2 ... 4 мм болады. Қалыпты доғаның ұзындығы 4 ... 6 мм. Ал 6 мм ұзындықтағы доғаны ұзын деп атайды.

Сурет 1.9 – Пісіру доғасының ұзындығы

Пісірудің тійімді режимі қысқа электр доғасымен қамтамасыз етіледі. Ұзын доғаның көмегімен процесс біркелкі емес жүреді, доға тұрақты жанып тұрмайды; металл доғаның діңгегінде көп тотығады, азоттанады,  металдң күюі және шашырауы көбейеді.

Доғаның діңгегінің магнит өрісі әсерінен ауытқуы.

Пісіру доғасының діңгегін электрлік ток өтетін және электромагниттік өрістің әсерінен оның пішінін өзгерте алатын иілгіш өткізгіш деп қарастыруға болады. Егер пісіру доғасының айналасында пайда болатын пісіру тізбегінің меншікті электромагниттік өрісі сыртқы магнит өрістерімен, сондай-ақ ферромагниттік материалдармен әсерлесуі орын алса доғалық разрядтың бастапқы ішкі осінен ауытқуы байқалады. Бұл жағдайда пісіру процесі бұзылады. Бұл құбылыс магниттік ауытқу деп аталады.

Сыртқы магнит өрісінің пісіру доғасына әсерін көрсететін бірнеше мысалды қарастырайық.

1. Егер доға айналасында симметриялық магнит өрісі пайда болса, онда доға ауытқымайды, өйткені туындаған магнит өрісі доғаның диңгегіне симметриялы әсер етеді (1.10-сурет, а).

2. Асимметриялық магнит өрісі пісіру доғасының діңгегіне әрекет етеді, ол бұйымнан өтетін ток арқылы түзіледі; бұл кезде доғаның діңгегі ток өткізгішке қарама-қарсы бағытта ауытқиды (1.10-сурет, б -в).

а)	                        б)	                        в)

Сурет 1.10 - Доғаның ауытқуының магнит өрісінің бағытына тәуелділігі

Доғаның ауытқуын тудыратын электродтың көлбеу бұрышы да маңызды (1.11-сурет).

Сурет 1.11 - Доғаның ауытқуына электродты қисайтудың әсері

Доғаның ауытқуына әсер ететін күшті фактор - бұл ферромагниттік массалар: үлкен денелі пісірілген бұйымдардың (ферромагниттік массалар) ауамен салыстырғанда магниттік өткізгіштігі жоғары болады, ал магнит өрісі сызықтары әрдайым кедергісі аз ортадан өтуге тырысады, сондықтан доға разряды ферромагниттік массаға жақын орналасса әрқашан оның бағытын өзгереді (1.12-сурет).

Сурет 1.12 - Пісіру кезінде ферромагниттік массалардың

доғаның діңгегінің ауытқуына әсері

Магниттік өрістің және ферромагниттік массалардың доға діңгегіне әсерін ток көзінің орналасқан жерін өзгерту, электродты магниттік өріс бағытына қарай қисайту арқылы жоюға болады. Доғаның діңгегінің ауытқуын ферромагниттік  материалды симметриялы магнит өрісін құру үшін уақытша орналастыру арқылы  және тұрақты токты айнымалы токқа ауыстыру арқылы-да жоюға болады.

§4 Қолмен электр доғалық пісіру

Пісірудің басқа түрлерінің ішіндегі ең үлкен көлемде қолданылатын қолмен доғалық пісіру болып отыр бұл жекелеген жабындысы бар балқыйтын электродтарды қолданып пісіру, мұнда электродты беру және пісірілетін жіктер бойымен доғаны жылжыту қолмен атқарылады. Пісірудің технологиялық сызбасы 1.13-суретте көрсетілген.

Сурет 1.13 - Металл электродпен доғалық қолмен пісіру схемасы

(стрелкамен пісіру бағыты көрсетілген)

Доға электродтың өзегі 1 мен негізгі пісірілетін металдың 7 арасында тұтанады. Доғаның жылуы әсерінен электрод пен метал балқып, металлдың балқыған бассейнін 4 құрайды. Балқытылған электрод өзегінен сұйық металл тамшылары 8 ваннаға доғаның өзегі арқылы тамшыланып жіберіледі. Өзекшемен бірге электродтың 2 жабыны ериді, ол доға айналасында газ-түтін бұлтын 3 тудырады және балқытылған металдың бетінде сұйық қож қабатын құрайды.

Металл және қож ванналары бірге пісіру бассейнін құрайды. Доғаның қозғалуымен пісіру бассейнінің металы қатайып, пісірілген тігіс (жік) 6 пайда болады. Сұйық қож және пісірілген тігіс салқындағаннан кейін тігіс бетінде катты қож қабықшасы құралады ол тігіс суығаннан кеин алынып тасталады. Пісірілген тігістің берілген құрамы мен қасиеттерін қамтамасыз ету үшін пісіру үдерісіне және жабынды электродтарға арнайы талаптар қойылады.

Доғалық пісіруге қажетті қыздыру көзі пісіру доғасы болып табылады, ол екі электрод немесе электрод пен дайындаманың арасындағы газ тәріздес ортада пайда болатын тұрақты электр разряды болып табылады. Осындай  разрядын қажетті ұзақтығын тұрақты ұстап тұру үшін электр доғасын қоректендіретін арнайы қуат көздері (ПҚК) қолданылады. Пісіру  трансформаторлары доғаны айнымалы токпен қоректендіру үшін қолданылады, ал пісіру генераторлары және пісіру түзеткіштері тұрақты токпен пісіру үшін қолданылады.

Электр доғалық пісірудің мынадай негізгі түрлері болады: балқымайтын көмір (графит) электродпен (1.14, а-сурет), немесе Бенардос тәсілі, балқитын металл электродпен (1.14, б-сурет), немесе Славянов тәсілі, бір фазалы доғаны пайдалану арқылы балқитын электродтармен пісіру тәсілі (1.14, в -сурет).

а) – тікелей әсерлі доғамен қосымша материалын қолданып балқымайтын электродпен пісіру; б) – тікелей әсерлі доғамен балқымалы электродпен пісіру;     в) – жанама әсерлі доғамен балқыйтын электродтарды қолданып бір фазалы немесе тұрақты тоқпен пісіру

1 – электрод;  2 – электр доғасы; 3 – біріктірілетін бұйымдар;

4 – қосымша металл

Сурет 1.14 – Доғалық пісірудің негізгі түрлерінің кескіндері

Электр доғасы, электрод пен пісірілетін металл немесе электродтар мен металл, және электродтардың арасындағы иондалған газдар арқылы өтетін күшті электрлік ағыннан туындайды. Бұл үдеріс доғалық пісіру кезінде, аралықтағы газдардың иондалуы салдарынан ыстық катодтан бөлінетін электрондар ағынының нәтижесінде іске асады.

Электр доғасының қасиетін сипаттайтын негізгі көрсеткіштеріне оның кернеуі, ток күші және доғаның ұзындығы жатады. Доғаның орныққан тұрақты күйіндегі кернеуі мен токтың арасындағы байланыс оның статикалық тоқ-кернеу (вольт-амперлік) сипаттамасымен көрсетіледі.

Тұрақты жанып тұрған доғаның ұзындығы мен кернеуі арасындағы байланысты мынадай теңдеумен анықталатынын жоғарыда келтірген болатынбыз.

Uд =  α + β lд,

Мұндағы:

Uд – доғадағы кернеу, В;

lд – доғаның  ұзындығы, мм;

α мен β – электродтың материалы сортына, газ ортасының құрамына және тағы басқаларға байланысты болатын коэффициенттер.

Болат  электродтармен  ашық  ауада пісіру кезінде бұл коэффициенттер тең болады:

α = 10 [В],   lд = 2÷3 мм;

β = 2 [В /мм].

Доғалық пісіру үшін тұрақты және айнымалы пісіруге арналган ток көздерін қолдануға болады. Тұрақты ток көздері ретінде тұрақты ток генераторлары (түрлендіргіштері) мен пісіру түзеткіштері қолданылады.

Айнымалы токпен пісіруде көбінесе пісіру трансформаторлары қолданылады, олар тұрақты ток көздеріне қарағанда өте жиі пайдаланылады.

Пісіру тоғының көздері доғаның жеңіл тұтануын және тұрақты жануын қамтамасыз етуі, қысқа тұйықтау тогын шектеуі және жұмыста қауіпсіз болуы қамтамасыз етуі керек.

Доғаны тұтату үшін қажет пісіру ток көзінің бос жүрісінің кернеуі деп аталатын кернеу шамасы, тұрақты ток көздері үшін 30-35 В-тан төмен емес, ал айнымалы ток көздері үшін 50-55 В кем емес болуы керек. Ашық доғаның тұрақты жануы үшін көп жағдайда 18-30 В кернеу жеткілікті болады.

Қысқа тұйықталу тогын шектеу үшін ток күшін көбейте отырып ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді азайту қажет болады. Ол ұшін ток көздерінің құламалы сыртқы сипаттамасы (1.15 - сурет) болуы қажет. Пісіру тоғының сыртқы сипаттамасы деп, ток көздерінің қысқыштарындағы кернеу мен ток күшінің арасындағы байланысының графикалық көрінісін айтады. Тоқ көзінің құламалы сыртқы сипаттамасы доғаның жануының тұрақты болуын қамтамасыз етеді.

1 – құлама; 2 – көлбеу құлама; 3 – тұрақты; 4 – өрлеуші;

5 – идеалды; 6 – доғаның  вольт-амперлік сипаттамасы

Сурет 1.15 – Пісіру  тогы көздерінің сыртқы сипаттамалары (а) және доға сипаттамасы мен пісіру кезіндегі ток көзінің құлама сипаттамасының ара қатысы (б)

Қолмен доғалық пісіруді орындау тәсілі.

Біріктірілетін бөлшектерді Бенардос тәсілімен пісіру кезінде диаметрлері 6-30 мм, ұзындығы 200-300 мм көмір немесе графит электроды қолданылады.

Славянов тәсілімен пісіру үшін диаметрі 1,6-12 мм және ұзындығы 150-450 мм болатын жабындымен қапталған металл электродтар пайдаланылады.

Инертті газдарда пісіру диаметрі 1-6 мм вольфрам электродтарымен жүзеге асырылады.

Қолмен доғалық пісіру жекелеген сыртында жабындысы бар электродтармен орындалады, 1.16 - сурет.

1 – электрод; 2 – пісірілетін бөлшек; 3 – электродтың өсі бойымен қозғалысы;

4 – электродтың жікке көлденең тербелмелі қозғалыс; 5 – жіктің бойымен қозғалу

б)

1 - электродтың осі бойымен қозғалу, электродты беру; 2 - түзу сызықты, тігіс осі бойымен жылжыту; 3 - тігіс өсі айналасында тербелмелі қозғау

а)

Сурет 1.16 – Жабындысы бар жекелеген қолмен пісіруге

арналған балқымалы электродтың қозғалу бағыттары

§5 Пісірілген қосылыстардың түрлері және біріктірілетін бөлшектердің қырларын дайындау

Пісірілген қосылыстар мен тігістердің негізгі түрлері МЕСТ 5264-80,  МЕСТ  16037-80 бойынша келесі түрлерге бөлінеді:

- Түйістіріп пісіру жігі;

- Бұрыштық пісіру жігі;

- Тавр тәрізді пісіру жігі;

- Айқастырып пісіру.

Қолданыстағы стандартта бөлшектерді пісіріп біріктіру әдістері мен пісірілген тігістерінің (жіктерінің) келесі  белгілеулері  қабылданған:

ЗП - балқыйтын электродпен қорғаушы газ ортасында доғалы пісіру;

ЗН - балқымайтын электродпен қорғаушы газ ортасында доғалы пісіру;

Р – жабындысы бар электродпен қолмен доғалық пісіру;

Ф – қорғағыш флюс астында механикаландырылған доғалық пісіру;

Г - газбен қолмен пісіру.

Құбырлардың, фитингтердің және пісірілген қосылыстардың құрылымдық элементтері үшін келесі белгілеулер қабылданған:

S, S1 - пісірілген бөлшектердің қабырғаларының қалыңдығы;

б – байланғаннан (прихват) кейін пісірілген бөлшектердің қырлары арасындағы саңлау;

e – пісіру тігісінің ені;

г – пісіру тігісінің үлкен бөлігі;

а - тігістің қалыңдығы;

с - жиектің доғалдануы;

B – айқастыру  ені;

l - айқастыру ұзындығы;

K – бұрыштық тігістің катеті;

K1 – фланецтік қосылыстың бүйірлік тігісінің катеті;

Dn - құбырдың сыртқы диаметрі;

f - фланецтің фаскасы.

Бір жақты пісіру қосылыстарында 4-тен 25 мм-ге дейін қалыңдықтағы бөлшектердің шеттерінің қырларын  қиғаштап қыйю ұсынылады. Ең кең таралған қыйю түрі бөлшекткрдің жиектерінде V-тәрізді ойық жасалады. Ал одан өзге кемірек танымал, бірақ сонымен бірге жйі қолданылатын бір жақты және U типті қыйықтар қолданылады. Пісірілетін қырлардың қатта қзып кұйіп қалу мүмкіндігінің алдын алу үшін барлық жағдайларда ойықтардың жиектері сәл доғал етіп жасалады.

Пісірілетін бөлшектерді түйістіріп пісіріп біріктіру түрлерін 1.3 кестеден коруге болады  [4, 5].

Бөлшектерді пісіріп біріктіруде тігістің сапалы болуы бөлшектердің біріктірілетін қырларын тотықтан әртүрлі қоқыстан тазалау және механикалық қыйып өңдеу үлкен әсер етеді. Бөлшектердің біріктірілетін қырларын өңдеу және оның параметірлері бөлшектердің қалыңдығына байланысты болады. Біріктірілетін бөлшектердің қырларын қыйып механикалық өңдемей бір жақты пісіріп біріктіру қалыңдығы 4 мм дейінгі табақшаларды пісіруде қолданылады (лазерлік гибридті пісіру процесін қоспағанда). Қалыңдығы 8 мм дейін бөлшектерді пісіру кезінде жиектерді қиғаштап қыймастан екі жақты пісіріп біріктіруге болады.

Бұл екі жағдайда-да сапалы пісіру тігісін қамтамасыз ету үшін пісірілетін табақшалардың қырларының арасында кішкене, шамамен 1-2 мм саңлау жасау керек болады, ол саңлаудың мәнін таңдау қыйманың геометриялық өлшемдерін қосымшадағы Қ 1– Қ 19 кестелердегі  мәндерге сәйкес жүргізіледі.

Кесте 1.3 – Бөлшектерді түйістіріп пісіру түрлері

| Қосылыс түрі | Бөлшектердің қырларын дайындау тәсілі | Тігістің түрі | Көлденең қималарының түрі |  | Пісіріл-етін бөлшектердің қалын-дығы, мм | Қосылысты шартты белгілеу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дайындалған қырлар | Пісірілген тігіс |  |  |
| Түйістірілген | Ұшын қайыру | Бір жақты |  |  | 1-4 | С1 |
|  |  |  |  |  | 1-12 | С28 |
|  | Бір ұшын қайыру |  |  |  | 1-4 | С3 |
| Түйістірілген | Қыйылмаған |  |  |  | 1-4 | С2 |
|  |  | Бір жақты накладкалы |  |  |  | С4 |
|  |  | Бір жақты накладкалы |  |  |  | С5 |
|  |  | Бір жақты құлыпты |  |  | 1-4 | С6 |
|  |  | Екі жақты |  |  | 2-5 | С7 |
| Түйістірілген | Қыйылмаған |  |  |  | 6-12 | С42 |
| Түйістірілген | Бір қыры қыйылған | Бір жақты |  |  |  | С8 |
|  |  | Бір жақты накладкалы |  |  |  | С9 |
|  |  | Бір жақты накладкалы |  |  | 3-60 | C10 |
|  |  | Бір жақты құлыпты |  |  |  | C11 |
|  |  | Екі жақты |  |  |  | C12 |
| Түйістірілген | Бір қыры қыйсық қыйылған |  |  |  | 15-100 | C13 |
| Түйістірілген | Бір қыры қыйсық қыйылған |  |  |  |  | C14 |
| Түйістірілген | Бір қыры симметриялы екі жағынан қыйылған | Екі жақты |  |  | 8-100 | C15 |
| Түйістірілген | Бір қыры симметриялы екі жағынан қыйсық қыйылған |  |  |  | 30-120 | C16 |
| Түйістірілген | Бір қыры симметриялы екі жағынан қыйылған |  |  |  | 12-100 | C43 |
| Түйістірілген | Қырлары қыйылған | Екі жақты |  |  | 3-60 | С17 |
|  |  | Бір жақты накладкалы |  |  |  | С18 |
| Түйістірілген | Қырлары қыйылған | Бір жақты накладкалы |  |  | 6-100 | С19 |
| Түйістірілген | Қыры қыйылған | Бір жақты құлыпты |  |  | 3-60 | С20 |
| Түйістірілген | Қыры қыйылған | Екі жақты |  |  |  | С21 |
| Түйістірілген | Қыры қыйылған | Екі жақты |  |  | 8-40 | С45 |
| Түйістірілген |  |  |  |  |  |  |
| Түйістірілген | қыры қыйсық қыйылған | Екі жақты |  |  | 15-120 | С23 |
| Түйістірілген | қыры қыйсық қыйылған | Екі жақты |  |  |  | С24 |
| Түйістірілген | Екі қыры симметриялы екі жағынан қыйылған | Екі жақты |  |  | 8-120 | С25 |
| Түйістірілген | Екі қыры симметриялы екі жағынан қыйсық қыйылған | Екі жақты |  |  | 30-175 | С26 |
| Түйістірілген | Екі қыры симметриялы екі жағынан қыйылған | Екі жақты |  |  | 30-75 | С27 |
| Түйістірілген | Екі жақты симметриясыз қыйылған | Екі жақты |  |  | 12-120 | С39 |
| Түйістірілген |  | Екі жақты |  |  |  | С40 |

Кесте 1.4 – Бөлшектерді бұрыштық, таврлық және айқастырып пісіру түрлері

| Қосылыс түрі | Бөлшектердің қырларын дайындау тәсілі | Тігістің түрі | Көлденең қималарының түрі |  |  | Пісіріл-етін бөлшектердің қалын-дығы, мм | Қосылысты шартты белгілеу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дайындалған қырлар |  | Пісірілген тігіс |  |  |
| Бұрыштық | Бір қыры иілген | Бір жақты |  |  |  | 1-4 | У1 |
| Бұрыштық | Без скоса кромок | Бір жақты |  |  |  | 1-12 | У2 |
|  |  |  |  |  |  | 1-6 | У4 |
|  |  |  |  |  |  | 1-30 |  |
| Бұрыштық | Қырлары қыйылған | Екі жақты |  |  |  | 2-8 | У5 |
|  |  |  |  |  |  | 2-30 |  |
| Бұрыштық | Бір қыры қыйылған | Бір жақты |  |  |  | 3-60 | У6 |
|  |  | Екі жақты |  |  |  |  | У7 |
| Бұрыштық | Бір қыры екі жақты симметриялы қыйылған |  |  |  |  | 8-100 | У8 |
| Бұрыштық | Қырлары қыйылған | Бір жақты |  |  |  | 3-60 | У9 |
|  |  | Екі жақты |  |  |  |  | У10 |
| Бұрыштық | Қыры қыйылмаған | Бір жақты |  |  |  | 2-10 | Т1 |
|  |  | Екі жақты |  |  |  |  | Т3 |
| Тавртәрізді | Бір қыры қыйылған | Бір жақты |  |  |  | 3-60 | Т6 |
|  |  | Екі жақты |  |  |  |  | Т7 |
| Тавртәрізді | Бір қыры бір жақты симметриялы қыйсық қыйылған | Екі жақты |  |  |  | 15-100 | Т2 |
| Тавртәрізді | Бір қыры екі жақты симметриялы қыйылған | Екі жақты |  |  |  | 8-100 | Т8 |
|  |  |  |  |  |  | 12-100 | Т9 |
| Тавртәрізді | Бір қыры екі жақты симметриялы қыйсық қыйылған | Екі жақты |  |  |  | 30-120 | Т5 |
| Айқасқан | Қыры қыйылмаған | Бір жақты |  |  |  | 2-60 | Н1 |
|  |  | Екі жақты |  |  |  |  | Н2 |

§6 Қолмен доғалы пісіруде қолданылатын жабындысы бар электродтар

Болаттарды пісіру үшін электродтар болат сымдарынан жасалады. Доға жануының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін электрод өзекшесіне жұқа немесе доғаны тұрақтандыратын қаптамалармен (жабынды) қапталады. Олардың құрамына сілтілі қосылыстар (калийдің, натрийдің) немесе доғада ауадағы оттегі мен азотқа қарағанда жеңіл ионданатын сілтілі (кальций) металдар кіргізеді, олар доғаның жану тұрақтылығын жақсартады.

Бірақ жұқа қаптамасы (жабындысы) бар электродтар металл жігінің жоғары механикалық қасиеттерін қамтамасыз етпейді, өйткені мқндай электродтар тігісті ауадағы оттегі және азотпен қатты қанықтырады.

Балқытылған металды ауамен әрекеттесуден қорғау үшін электрод өзекшелеріне қалың, яғни сапалы қаптама (жабынды) жапсырылады. Олардың құрамына тұрақтандырушылар мен желімдеуішлерден (сұйық шыны) басқа шлак және газ тұзушілер мен қышқылдандырушылар кіреді. Арнайы құрамы мен қасиеттері бар сапалы жіктің металын алу үшін оған және легірлеуші элементтер енгізіледі.

Түйістіріп пісірмелі қосылыстар үшін электрод диаметрін, пісірілетін бөлшектердің жиектерінің қалындығына байланысты 1.5 – кестеде келтірілген аралықта таңдайды.

Жекелеген электродтармен пісіру кез-келген ауа-райының жағдайында коптеген материалдарды барлық кеңістіктік позицияларда сапалы жалғап біріктіруге мүмкіндік беретін металл конструкцияларды пісірудің ең көп таралған әдісі болып табылады. Бұл әдіспен доғаның ұзындығы, электродтың балқу жылдамдығына байланысты берілуі және доғаның пісіру жік бойымен қозғалысы қолмен жүзеге асырылады.

Қолмен доғалық пісіру кезінде пісірілген қосылыстардың сапасы көп жағдайда пісіруші шебердің біліктілігіне байланысты болады: оның доғаны тез тұтату, қажетті ұзындығын ұстап тұру және пісірілетін жіктердің бойымен біркелкі қозғалу, электродтың көмегімен тербелмелі қозғалыстарды орындау, әртүрлі кеңістікте тігістерді пісіру қабілетіне байланысты болады.

Қолмен доғалық пісіру балқыйтын электродпен және балқымайтын- көміртекті немесе вольфрамнан жасалған электродтармен орындалуы мүмкін.

Балқыйтын электродпен пісіру кезінде пісірілетін бөлшектердің қырларының арасындағы бос орынды толтыру үшін қажетті металл электрод өзегін балқыту арқылы пайда болады

Доғаның және балқытылған металдың аймағын ауа компоненттерінің әсерінен қорғау, доға мен пісірілетін металл арасындағы газды иондау, сонымен қатар пісірілген металды қорғау және легирлеу үшін балқыйтын электрод өзегінің беті жабындымен қапталады, оның компоненттері доғаның жану аймағында балқып, металл ваннаны шлакпен қорғауды қалыптастырады және пісіру металын үйлестіреді. оның жануының тұрақтылығын жоғарылатып, доғаның жану аймағында газ қалқанын түзеді.

Жоғары сапалы электродтың металл өзегін жабатын жабынды бірқатар маңызды міндеттерді орындайды.

Пісіру ваннасы (бассейні) аймағындағы доға мен металды атмосферада болатын және су буларының құрамында болатын азотпен, оттегімен, сонымен бірге сутегімен әрекеттесуден қорғау. Стерженнің жабындысы негізгі келесі кызиеррерді атқарады:

- көмірқышқыл газы және көміртегі оксидінің буы жұмыс аймағын жауып тұрады;

- балқытылған металдың беткі қабатында түзілетін қож қабықшасы қалыптасқан тігістің бетін қорғайды.

- тікістің қуыссыз тұтас болып қалыптасуы мен жарықтардың пайда болмауын және пісіру тігісінің материалының жоғары сапалы кристалдануын қамтамасыз етеді;

- тұтану процесін жеңілдететін, жұмыс режимдерінің кең спектрінде доғаның үздіксіз жануын қамтамасыз етеді.

Доғаның тұрақтылығы өзектің беткі қабатында үлкен көлемде иондалуға бейім емес компоненттердің болуына байланысты жүзеге асырылады. Бұл доғалық кеңістіктегі доғалық жануды тұрақтандыратын иондар санының көбеюіне ықпал етеді;

Пісіру үшін материалдарды таңдағанда электродтың өзегін қаптаған жабынның сипаттамасынан және электродтың диаметрінен басқа, олар қорғағыш жабындының қалыңдығына да назар аудару керек.

Электрод өзегінің жабындысының қалыңдығы деген электродтың жалпы диаметрінің (D) және ішкі өзегінің диаметрінің (d) қатынасы. Яғни, электродта, егер ол қатынас төмен болса, жабынның қалыңдығы аз болуы мүмкін.

Ішкі өзектің әр түрлі диаметрі өзіндік жабынды қалыңдығы мен сипатталады. Жалпы алғанда, электродтардың қаптамасының қалыңдығымен ерекшеленетін 4 санаты бар:

- қатынасы 1,2 немесе одан жоғары жұқа немесе тұрақтандыратын электродтар (оларды белгілеу үшін М әрпі қолданылады);

- қатынасы 1,45 немесе одан жоғары орташа электродтар (С әрпімен белгілінген);

- қалыңдығы, қатынасы 1,8-ден кем немесе оған тең, оларды сапалы деп те атайды (D әрпімен белгіленген);

- жоғары қалыңдықты электродтар жоғары сапалы санатқа енеді және диаметрлерінің қатынасы 1,8-ден асады (таңбалауда G әрпімен белгіленеді).

Қолмен пісіруге арналған жабындысы бар электродтардың түрлері.

Пісіру электродтарын өндіруде қолданылатын төрт негізгі жабынды түрі бар:

(А) әрпімен көрсетілген қышқыл түріндегі жабын;

(Б) әрпімен көрсетілген негіз түріндегі жабын;

(Ц) целлюлоза жабыны;

(P) рутильді жабыны.

Пісіру электродтарының жабыны қандай болаттың түрінен бұйым дайындау жоспарланғанына, құрылымға түсетін жүктемеге және басқа факторларға байланысты таңдалады.

Электроддың таңбалаудағы «Э» әрпі доғалық қолмен пісіру үшін кеңінен қолданылатын электродты білдіреді.

Әріптен кейінгі сан - бұл тігістің материалының беріктік шегінің (уақытша қарсылығының) кепілдендірілген минималды мәнін көрсетеді. Бұл сан неғұрлым үлкен болса, пісірілген  бөлшектің тігісі соғұрлым көп жүктеме көтере алады.

Мысалы, Э42A және Э46 белгіленген электродтар төмен легірленген болаттардан жасалған бөлшектерді пісіруге қолданылады.

Кесте 1.5 – Электродтар маркалары

| Электрод типі |  | Электрод таңбасы |  | Электрод диаметрі dэ, мм |  | Балқытып қаптастыру коэффициенті, αн, г/А·сағ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Э42 |  | ОЗС-23 |  | 2, 3 |  | 8,5 |  |
|  |  | ВСЦ-4 |  | 3, 4 |  | 9,5 |  |
|  |  | ОМА-2 |  | 2, 2,5, 3,0 |  | 8 |  |
|  |  | АНО-6 |  | 4, 5 |  | 10 |  |
| Э42А |  | УОНИ-13/45 |  | 2, 2,5, 3, 4, 5 |  | 8,5 |  |
|  |  | СМ-11 |  | 3, 4, 5 |  | 10 |  |
| Э46 |  | АНО-4 |  | 3; 4; 5 |  | 8,5 |  |
|  |  | ОЗС-6 |  | 3; 4; 5; 6 |  | 10 |  |
|  |  | МР-3 |  | 3; 4; 5; 6 |  | 7,5 |  |
|  |  | ОЗС-21 |  | 3; 4; 5 |  | 8,5 |  |
| Э46А |  | ВН-48 |  | 2; 3; 4; 5; 6 |  | 11 |  |
|  |  | ОЗС-22Р |  | 3; 4; 5; 6 |  | 10 |  |
|  |  | УОНИ-13/55К |  | 3; 4; 5 |  | 9,5 |  |
| Э50 |  | ВСЦ-4А |  | 3; 4 |  | 9,5 |  |
| Э50А |  | УОНИ-13/55 |  | 2; 2,5; 3; 4; 5 |  | 9 |  |
|  |  | АНО-11 |  | 3; 4; 5 |  | 9,5 |  |
|  |  | ДК-50 |  | 4; 5 |  | 10 |  |
| Э55 |  | УОНИ-13/55У |  | 4; 5; 6 |  | 10 |  |
| Э60 |  | ВСЦ-60 |  | 5; 6 |  | 10 |  |
|  |  | УОНИ-13/65 |  | 2; 2,5; 3; 4; 5 |  | 9,5 |  |
|  |  | ОЗС-24 |  | 3; 4 |  | 9,5 |  |
| Э70 |  | ВСФ-75У |  | 4 |  | 9 |  |
| Э85 |  | УОНИ-13/85 |  | 2; 2,5; 3; 4; 5 |  | 10 |  |
|  |  | НИАТ-3М |  | 2; 2,5; 3; 4; 5 |  | 9,5 |  |
|  |  | ВСФ-85 |  | 3; 4 |  | 9,5 |  |
| Э100 |  | ОЗШ-1 |  | 2; 2,5; 3; 4; 5 |  | 8,5 |  |

§7 Қолмен доғалы пісіру режимін таңдау.

Пісіру үдерісін жүргізу үшін алдымен пісіру режимі анықталады, ол пісірілетін қосылыстың жақсы сапасын, белгіленген өлшемдер мен пішінің, материалдардың, электр энергиясының және еңбектің минималды шығындарын қамтамасыз ететін параметірлер жыйынтығын анықтау болып табылвды.

Яғни пісіру режимі дегеніміз пісіру процесін анықтайтын параметрлер жиынтығы болып табылады олар: токтың түрі, электродтың диаметрі, пісіру тогының кернеуі мен тоқ күші, электродтың тігіс бойымен қозғалу жылдамдығы және т.б.

Пісірілген қосылыстар түйістірілген, бұрышты, тавр тәрізді және айқастырмалы болады.

Түйістірілген  қосылыс бұл бір жазықтықта орналасқан екі элементтің пісіріліп біріктірілген қосылысы (1.6-кесте). Пісірілетін бөліктердің қырларын (шеттерін) дайындау формасына сәйкес, түйістіріліп біріктіру қырлары бір не екі жиегінен V-тәрізді түзу, бір немесе екі жиегінен V пішінді иілген бетті етіп, К-тәрізді симметриялы немесе ассиметриялы бір қырын және екі бөлшектің жиегін X тәрізді түзу немесе қисық бетті етіп қыйады.

Бұрыштық қосылыс дегеніміз тік немесе әртүрлі бұрышта орналасқан және олардың шеттерінің түйіскен жерінде пісіріліп біріктірілген екі элементтің қосылуы.

Пісіруге жататын бөлшектердің шеттерін дайындау пішініне сәйкес бұрыштық қосылыстарды қырының ұшы иілген, қыры өңделмеген, бір бөлшектің бір немесе екі қыры, немесе екі бөлшектің-де бір жақ қырын қыйю арқылы пісірілген болып келеді.

Тавр тәрізді қосылыс бұл бір бөлшектің бүйір бетіне тік не әртүрлі бұрышпен екінші бөлшек қырымен пісіріліп біріктірілген қосылыс.

Айқасқан қосылыс мүнда пісірілетін бөлшектер параллель және бір-бірімен қабаттасып орналасады.

Бөлшектердің қырларын дайындаудың геометриялық пішінінің элементтері 1.17-суретте кескінделген: кесу жиектерінің бұрышы ; көлбеу бұрышы β (30-50º); бөлшектердің жиектері арасындағы саңлау б; доғалданған  шеттері c; қалыңдығының айырмашылығы болған кезде табақты жону ұзындығы L; жиектердің  бір-біріне қатысты ығысуы Δ.

Кесу жиектерінің бұрышы = (60-90º) шамасында орындалады  (1.17-сурет).

Металдың  қалыңдығы 3 мм-ден асқанда, жиектерді қыйып кеспесе пісірілген тігістің қимаға толық енуі болмай қалуы мүмкін, сондай-ақ қыйылған жиектер болмаса металдың қатты қызып кетуіне және күйуіне әкелуі мүмкін; себебі бөлшектің жігінің бүкіл қалыңдығын пісіруді қамтамасыз ету үшін, әдетте пісіруші пісіру тогының күшін арттыруға тырысады. Бөлшектің қырларының шеттерін қыйю пісіруді азғантай қималы жеке-жеке қабаттарымен пісіруге мүмкіндік береді, бұл пісірілген қосылыстың құрылымын жақсартады және пісіру кернеуі мен деформациясының пайда болуын азайтады.

Кесте 1.6 – Пісірілген қосылыстардң түрлері

Егер тиісті пісіру режимі таңдалса пеісіру алдында дұрыс орнатылған саңлау б (1.17-сурет), пісірудің бірінші (түбірлік) қабатын пісіру кезінде пісіру тігісінің қима бойына толық енуіне мүмкіндік береді. Металдың қалыңдығына байланысты б = 1 ... 4 мм аралығында болады.

Табақтың қырын қиғаш кесу ұзындығы L, L1 қалың бөлшектің жұқаға сәкес қалыңдықты қамтамасыз етуге қол жеткізеді, осының нәтижесінде пісірілген құрылымдардағы кернеу шоғырлануы жойылады.

Жиектердің бір жақты қиғаш қыймасының ұзындығы L1 келесі формула бойынша анықталады

L1=5(S1 - S)+6,

Ал екі жақты қиғаш қыйю ұзындығы келесі формуламен есептеледі.

L1=2,5(S1 - S)+3

Сурет 1.17 - Бөлшектердің қырларын дайындау

Бөлшектің қырларын доғалдандыру түбірлік тігісті орындау кезінде пісіру процесінің тұрақты жүруін қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылады (1.17-сурет). Жиектің доғалдануының болмауы пісіру кезінде, саңлаудың бұйымның материалына байланысты с = 1..3 мм болуы, қырлардың жиектерінің күйіп кетуіне ықпал етеді.

Жиектердің ығысуы Δ (1.17-сурет) пісірілген қосылыстың беріктік қасиеттерін нашарлатады және тігістің толық болмауы мен кернеудің шоғырлануының туындауына ықпал етеді (1.7-кесте).

Кесте 1.7 – Бөлшектердің мүмкін ығысу мөлшері

| Бөлшектің қалыңдығы, мм | до 4 | 4–10 | 10–100 | 100 көп болғанда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ең үлкен мүмкін ығысу Δ, мм | 0,5 | 1 | 0,1S, 3 мм ге дейін | 0,01S+2, 4мм ге дейін |

Пісірілген тігістің геометриялық пішінінің элементтеріне келесі  параметірлері жатады: тігістің ені e; тігістің биіктігі h; тавр тәрізді, бұрыштық және айқаспа қосылыстарының, тігістеріңің биіктігі p және тігістің катеті K (сурет 1.18) .

| а) | б) |
| --- | --- |

а) – түйіскен тігіс; б) – бұрыштық тігіс; а – бұрыштық тігістің қалыңдығы; b - саңлау; s - пісірілетін металдың қалыңдығы; e - тігістің ені; q – тігістің дөнестігі; h - пісірілу тереңдігі, t - тігістің қалыңдығы; K – бұрыштық тігістің катеті; p – бұрыштық тігістің есептелген биіктігі

Сурет 1.18 – Пісірілген тігістің негізгі геометриялық параметрлері

Пісіру келесі сипаттамаларға сәйкес бөлінеді.

1 Пісірілген тігістер (валиктер) саны бойынша:

а) бір қабатты (1.19-сурет, а);

б) көп қабатты (1.19-сурет, б).

2 Әсер етуші күштің бағытына сәйкес (1.20-сурет):

а) қаптал;

б) маңдай;

в) қиғаш;

ж) аралас.

3 Кеңістіктегі орналасуы бойынша (1.21-сурет):

e) төменгі;

д) көлденең;

ж) тік;

з) төбе.

4 Сыртқы түрі бойынша:

и) дөңес (1.22-сурет, а);

j) қалыпты (1.22-сурет, б);

k) вогнуты (1.22-сурет, в).

5 Ұзындығы бойынша:

м) үздіксіз немесе тұтас (1.23-сурет, а);

м) үзік-үзік (1.23, б-сурет).

6 Бағытта бойынша(1.24-сурет):

о) түзу сызықты;

n) сақина тәрізді.

Сурет 1.19 – Көп қабактты тігіс

Сурет 1.20 – Тігістердің күшке қатысты орналасу бағыттары

Сурет 1.21 – Тігістердің кеңістікте орналасуы

Сурет 1.22 – Тігістің қимасының түрлері

Сурет 1.23 – Тұтас және үзік тігістердің орналасуы

Сурет 1.24 – Құбырлардың бойлық және шеңберлік тігістері

Қолмен пісіру кезінде қолданылатын жабындысы бар жекелеген электродтың диаметрі пісірілетін жиектердің қалыңдығына,  қосылыстың түріне және пісіру тігісінің мөлшеріне байланысты анықталады. Түйістіріп біріктірілетін бөлшектер үшін пісірілетін жиектердің қалыңдығына байланысты электрод диаметрі d таңдау бойынша практикалық келесі ұсыныстар жасауға болады кесте 1.8:

Кестеде электродтардың диаметрлері және балқытып қаптастыру коэффициенттері берілген. Балқытып қаптастыру коэффициенті, пісіру тоғының бір амперіне сәйкес келетін, доға бір сағат жанған кезде пісіру жігіне өтетін электродтың металының массасын білдіреді. Пісірудің өнімділігі балқытып қаптастыру коэффициентіне тура пропорционалды болады.

Қолмен доғалық пісіру режімінің негізгі параметрі болып, электрод диаметрі саналады dэ, (мм).

1.7 – кестеде пісіру өндірісінде жиі қолданылатын электродтардың геометриялық параметірлерінің пісірілетін металдын қалындығына тәуелділігі келтірілген.

Кесте 1.8  – Электродтар диаметірі

| Пісірілетін металдың қалыңдығы δ, мм | 1,5 – 2,0 | 2,5 – 4,0 | 4,5 – 7,0 | 7,5 – 10,0 | 10 көп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрод диаметрі; мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пропорционалдықтың коэффициенті К, А/мм | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Электрод ұзындығы lэ, мм | 250 | 300 | 350 | 450 | 450 |

Қолмен доғалық пісіру тәртібінің (режимінің) негізгі өлшемдеріне электродтың диаметрі мен пісіру ток күші жатады. Электродтың диаметрін пісірілетін металдың қалыңдығына, жік қабатына (бірінші немесе келесілерінің) және жіктің кеңістіктегі орнына байланысты таңдайды.

Пісіру ток күші негізінен электрод диаметріне тәуелді. Оны пісіретін электродтың өзегінің диаметірі 3-6 мм аралығында болған кезде мына теңдеумен анықталады

Іп.т = k∙dэ,

Мұндағы:

Іп.т - пісіру ток күші, А;

dэ – электродтың диаметрі, мм;

k – коэффициент, А/мм;

Аз көміртекті болат өзекшелі электродтар үшін k = 40÷60, ал жоғары легірленген болат өзекшелі электродтар үшін k = 30÷40 – қа  тең деп қабылданады.

Немесе.

I = 40...50dэ  егер  dэ = 4...6 мм болғанда;

I = (20 + 6dэ)dэ  егер  dэ<4 мм және   dэ>6 мм болса,

Пісіру токының алынған мәні металдың қалыңдығы мен пісіру орнын ескере отырып түзетіледі. Жиектердің қалыңдығы (1,3 ... 1,6) диаметрден кем болған кезде пісіру токының есептік мәні 10 ... 15% төмендетіледі, ал жиектерінің қалыңдығы  > 3 dэ болса 10 ... 15% арттырылады. Тік және төбелік тігістерді пісіруде тоқ күші есептелгенге қарағанда 10 ... 15% төмендету арқылы жүзеге асырылады.

Доғаның ұзындағы Lд пісірудің сапасына едәуір әсерін тигізеді.

Қысқа доға орнықты және тыныш жанады. Осы доға жоғары сапалы жікті алуды қамтамасыз етеді. Өйткені электродтың балқыған металы, доға мен металл аралығын қысқа уақытта өтіп, аз тотығады және азоттанады. Бірақ та өте қысқа доға, электродтың температурасын төмендету салдарынан доға үзіліп, яғни сөніп қалуы мүмкін, салдарынан пісіру үдерісі тоқтап қлады.

Ұзын доға тұрақсыз және өзіне тән шытырлаған дыбыс шығарып жанады. Бұл доғаның әсерінен пісірілетін тереңдік толық жеткіліксіз болады, электродтың балқыған металы жанжаққа көп шашырайды және едәуір тотығады және азотты сіңіреді. Жіктің  пішімі бұзылады, оның металының құрамына тотықтардың үлкен мөлшері еніп кетеді.

Доғаның ұзындығын мынадай формуламен анықтауға болады:

Lд = 0,5·( dэ + 2)

Қатаң сипаттамасы бар доға ең көп қолданыс тауцп отыр Бұл жағдайда кернеу, жоғарыда айтылғандай, Uд  ток күшінен тәуелді болмайды және доға ұзындығына байланысты пропорционалды өзгереді. Мұндай доға орнықты жанады және дағдылы пісіру процесін тійімді қамтамасыз етеді.

Пісіру жігіне керекті металл мөлшерін Qн (г) мынадай формуламен анықтауға болады:

Qн = l∙S∙γ/1000

Мұндағы:

l – пісірілетін жіктің ұзындығы, (мм);

S – жіктің көлденең қимасының ауданы, (мм2);

γ – электрод металының тығыздығы, (болат үшін γ = 7,8 г/см3).

Жиегі киякесілмеген бір жақты түйісу жігі үшін көлденең қиманың ауданын S мынадай формуламен анықтауға болады:

S = b∙δ

Мұндағы:

δ – пісірілетін металдың қалыңдығы, мм;

b – пісірілетін тетіктер арасындағы саңылау (арақашықтық), мм.

Екі жиегінде V-ұқсайтын киякесігі бар бір жақты жік үшін, көлденең қиманың ауданын S мынадай формуламен анықтауға болады:

S = δ ∙(b – 1) + 0,5·(δ2 + 1)

Доғаның жануының негізгі уақытын tо мынадай формуладан анықтайды:

tо = Qн/( Iсв·αн)

Мұндағы:

Qн – балқытылған металдың массасы (г);

Iсв – пісіру тогының күші (А);

αн – балқытып қаптастырудың коэффициенті (г/А·сағ) (1.1-кестеден алынады).

1.16 б) – суретте пісірген кезде электродтардың қозғалу бағыттары көрсетілген (3 – доға аймағына электродтың 1 өсі бағытымен қозғалу; 5 – пісірілетін жіктің бойымен қозғалу; 4 – пісірілетін жіктің өсіне көлденең бағытпен қозғалу). Доға аймағына электродтың қозғалу жылдамдығы, доға ұзындығын тұрақты етіп сақтау үшін, электродтың балқу жылдамдығына сәйкес болуы керек. Пісірілетін жіктің сызығы бойымен қозғалу жылдамдығы үлкен болмауы қажет. Өйткені электрод металы негізгі металмен бірге балқып үлгермейді. Қозғалудың жылдамдығы кішкентай болған кезде, металл аса қызып және күйіп кетіп, құрылымдық ақаулар пайда болуы мүмкін және ені мен қалыңдығы үлкен жік алынатын болады. Пісірудің өнімділігі төмендейді. Көлденең тербелетін қозғалысты, ені (3...4) dэ болатын кеңейтілген тігісті алу үшін қолданады. Көлденең қозғалыс балқытып қаптастыратын металдың салқындауын баяулатады, газ бен қождың шығуын жеңілдетеді, тағы да негізгі және электрод металдарының жақсы балқуына, жоғары сапалы жікті алуға мүмкіндік туғызады.

Пісіру жылдамдығын υсв келесі формуламен анықтауға болады:

υсв = 0,001·l/tо

Мұндағы:

l – пісіру жігінің ұзындығы, мм;

tо – доғаның жануының негізгі уақыты, сағ.

Пісіру процесіне кететін уақыт тек доғаның жанатын уақытына қосымша қосалқы операцияларды орындауға кететін уақытты-да (электродты орнату, тетікті бұру, т. б.) ескереді.

Қосымша уақыт, жұмысшы орынды ұйымдастырудан, пісірушінің тәжірибелі маман болуынан тәуелді болады және өнімділік коэффициентімен М ескеріледі. Пісірудің толық уақытын Тп (сағ) мынадай формуламен анықтауға болады:

Тп = tо/М                                              (1.9)

Мұндағы:

tо – доғаның жануының негізгі уақыты, сағ;

М – өнімділік коэффициенті (М = 0,6...0,8).

Балқыған 	электродтардың 	массасын 	есептеу, 	балқыған металл массасын Qр (г) мынадай формуламен есептеуге болады:

Qр = γ·π·dэ2 (lэ – lог)·n/4000                              (1.10)

Мұндағы:

γ – электрод металының тығыздығы, (болат үшін  γ = 7,8 г/см3);

dэ – электрод диаметрі, мм;

lэ – электрод ұзындығы, мм 	(1.2 – кестеден алынады);

lог –  күйік  ұзындығы,	мм,  (lог = 50 мм деп қабылданады);

n – қабат саны (өтпелер) (1.9 – кестеден алынады).

Күю және шашырауға металды жоғалту, шығын коэффициентімен φ (%) сипатталады. Осы коэффициентті мынадай формуламен есептеуге болады:

φ = 100·(Qр – Qн)/Qр                                  (1.11)

Мұндағы:

Qр – балқыған металдың массасы, г;

Qн – балқытып қаптастырылған (жік құраған) металдың массасы, г.

Қолмен электрдоғалы пісіру кезде  металл шығыны коэффициентінің мөлшері 10 % көп болмауы қажет.

Пісіруге жұмсалған электр энергиясының толық шығынын мынадай формуламен анықтауға болады:

А = Iсв·Uд·tо 	                                       (1.12)

Мұндағы:

Iсв – пісіру тогының күші, А;

Uд – доға кернеуі, В.

Кесте 1.9 – Қабаттар саны

| Пісірілетін болаттың қалыңдығы δ, мм | 1,0...5,0 | 5,5...8,0 | 8,5...10,0 | 10,5...14,0 | 14,5...16,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қабат саны n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Пісіру тігістерін орындау технологиясы.

Пісіру әдісі мен пісіру түрі тігістің орналасуының кеңістік жағдайына байланысты болады. Төменгі тігістерді орындау өте ыңғайлы, өйткені электродтың балқытылған металы ауырлық салмағы әсерінен балқыған металл ваннасына түсіп, пісіру жігінен ағып кетпейді, ал газдар мен шлактар ​​тігістің бетіне шығады. Сондықтан, мүмкін болса, пісіруді жіктің төменгі орналасқан жағдайында жүргізілуі керек. Түйістіріп пісіру кезінде бөлшектің қырларының қыйылған жиектері болмаған жағдайда жік аздап балқытылып кеңейтіледі, тігіс жік бойымен орналастырылады, бұл кезде бөлшектердің жиектері жақсы балқытылуы керек. Тігістің беті дөңес болса (тігістің дөңестігі 2 мм-ге дейін) ол күшейтілген тігіс боп саналады. Мүмкін болған жағдайдың бәрінде тігісті бір жағынан пісіргеннен кейін бұйымды аударып, қарсы беті шламдар мен шлактардан мұқият тазартылғаннан кейін, тігістің екінші жағыда пісіріледі.

Пісіру қырлары V пішінді ойықпен қиғаш қыйу арқылы қалыңдығы 8 мм-ге дейінгі жік бір қабатты, ал одан үлкен қалыңдығы бар жікке екі немесе одан да көп қабат тігістер салынады.

БКөп қабатты тігісті орындағанда бірінші қабат диаметрі 3 ... 5 мм электродпен балқытылып құйылады, оның бійіктігі 3 ... 4 мм болады. Кейінгі қабаттар диаметрі 4 ... 5 мм электродпен орындалады. Келесі қабатты төсеместен бұрын қырлар мен ойықтың іші шлактардан және металл бүртіктерінен металл щеткамен мұқият тазарту қажет. Бүкіл ойықты толтырғаннан кейін, өнім төңкеріліп, тігістің тамырында кішкене ойық жасалады, сосын ол мұқият пісіріледі. Егер тігісті артқы жағында пісіру мүмкін болмаса, бірінші қабатты әсіресе мұқият сапалы пісіру керек. Х-тәрізді ойығы бар жіктер бірікпелері ойықтың екі жағында да көп қабатты тігіске ұқсас етіп орындалады.

Төменгі позициядағы бұрыштық тігістер «қайық» жағдайында жақсы орындалады (1.25-сурет, а). Егер өнімді осылай орнатуға болмайтын болса, онда пісіру үшін тігістің түбі мен шеттерінің жақсы балқуын қамтамасыз ету қажет. Пісіру төменгі жиектің бетінен басталып, содан кейін 1.25, б суретте көрсетілгендей ойық қыйығы арқылы тік жиекке өту керек. Көп қабатты тігісті салған кезде бірінші қабат диаметрі 3 ... 4 мм электродпен бұрыштық тігіс етіп жасалады. Бұл жағдайда тігістің түбінің жақсы балқуын қамтамасыз ету қажет. Содан кейін, оның беті тазаланғаннан кейін, кейінгі қабаттар салынады

.

Сурет 1.25 – Әртүрлі орналасқан тігістерді пісіру техникасы

Тік тігістерді пісіру онша ыңғайлы емес, өйткені ауырлық күші электрод металының тамшыларын төмен қарай түсіреді. Тік тігістер қысқа доғамен және төменнен жоғары орындалуы керек (1.25-сурет, в). Бұл жағдайда металдың тамшыларының тігіске енуі оңай, ал сөре түрінде пайда болған кратер металдың келесі тамшыларының ағып кетуіне жол бермейді. Пісіруді жоғарыдан төменге дейін жасауға болады. Бұл жағдайда доғаны бұйымның жазықтығына перпендикуляр орналасқан электродтың позициясымен тұтату керек (1.25-сурет, г). Металлдың алғашқы тамшылары пайда болғаннан кейін электрод төменге қарай қисайту керек, пісіру мүмкіндігінше қысқа доғамен орындалуы керек. Диаметрі 4 ... 5 мм электродтарды қолдану ұсынылады бұл кезде пісіру тогын (150–170 А) дейін азайту керек.

Көлденең (горизонталь) тігістер жоғарғы табақтың шеттерін жонып кесу арқылы орындалады (1.25-сурет, д). Доға төменгі жиектен бастап қозғалады, содан кейін тігістің бетіне және кері қозғалыс жасау арқылы пісіріледі. Пісіру  диаметрі 4 ... 5 мм электродпен орындалады. Көлденең айқасқан қосылыс тігістерін (1.25-сурет, е) орындау жеңілдеу, өйткені төменгі жиегі балқытылған металдың тамшыларынан тұратын сөре құрайды.

Төбелік тігістерді жасау өте қиын, сондықтан жоғары білікті пісіруші орындау қажет болады. Пісіру диаметрі 5 мм-ден аспайтын электродтар мен пісіру тогының азайтылған мәнімен пісіріледі. Электродтың отқа төзімді жабындысын қолдану керек ол электродтың ұшында балқытылған металы ұстап тұратын «қақпақ» қалыптастырады. Электрод металының тамшыларын пісіру жігінің ортасына (кратеріне) жіберуді жеңілдету үшін доға мүмкіндігінше қысқа болуы керек.

§8 Қолмен пісірушінің жұмыс орны пісіру жіктерін орындау техникасы

Доғалық пісіруге арналған пісіру станциясы (1.26-сурет), пісіру орны пісіру түріне, таңдалған пісіру технологиясына және басқа да факторларға байланысты жабдықталады.

Зауыттардың пісіру цехтарында, әдетте, пісіру бекеттері (1.26-сурет) әрқайсысының ауданы 2-3 м2 болатын арнайы кабиналарда орналастырылады. Пісірушінің жұмыс орны арнайы қоршаумен қоршалған болады, ал кіреберіс отқа төзімді композициялық құрам сіңдірілген перделермен жабылған. Үлкен бөлшектерді және үлкен пісірілген конструкцияларды пісіру кезінде пісіру бекеттері шеберханада, монтаждау және құрылыс орнында, магистральды тректердің ашық алаңдарында орналастырылады. Бұл жағдайда, егер мүмкін болса, жұмыс орны қорғаныс қалқандарымен немесе экрандармен қоршалған болу керек.

Пісіру бекеттерінің негізгі жабдықтары (1.27 – сурет) доғалы қуат көзінен, пісіру сымдарынан, электрод ұстағыштан және пісірілетін бөліктерді бекітуге қажетті әртүрлі құрылғылардан тұрады. Бекетті (кабинаны) қоршалған жұмыс орнына орналастырған кезде, пісіру жұмыстары жүргізілетін, өлемң 1м2 болатын шойын немесе болаттан жасалған жалпақ баті бар металл үстел және арқа сүйенгіші бар бұрандалы орындық орнатылады.

Сурет 1.26 – Пісіру бекетінің жалпы көрінісі

Кабинада жергілікті желдету және тоқ көзінің корпусының жерге қосу сымы болуы керек. Құрылыс алаңының жағдайында жерге тұйықтайтын немесе басқада жерге қосу құрылғысы болмаған кезде уақытша жасанды жерге қосу құрылғысы қолданылады.

1 – желдету құрвлғысы; 2 - жұмыс үстелі; 3 - электродтарға арналған қорап;

4 - бөлшектерге арналған қорап; 5 - диэлектрлік төсеніш; 6 - шілтер; 7 - газ түтігі; 8 - орындық; 9 - газ баллоны; 10 - пісіру сымы; 11 - доғаның қуат көзі;

12 - жерге қосу; 13 - қайтар сым; 14 - қоқыс жәшігі

Сурет 1.27 – Пісірушінің жұмыс орнының плпны

Пісіруге арналған  жабдықтар мен құрал саймандары.

1. Электрод ұстағыш электродты қысып, оған пісіру тогын беруге (өткізуге) арналады. Ол электродты мықтап ұстап, пісіру кабелінің ыңғайлы және берік бекітілуін қамтамасыз етеді, сонымен қатар электродтың қалдығын тез алып тастайды және жаңа электродты орнатуды қамтамасыз етеді. Электрод ұстағыштар МЕСТ 14651-78 бойынша үш түрде дайындалады: 125 А ток үшін қимасы, 25 мм2, 315 А ток үшін, қимасы 50 мм2, және 500 А тоқ үшін қимасы, 70 мм2 болатын сымдар қолданылады.

Олар электродтарды 8000 рет ауыстыруға төтеп бруі және әр ауыстыруға 4 секундтан аспайтын уақыт жұмсауға мүмкіндік беретіндей болу керек. Электродты бекітудің әртүрлі әдістері бар электрод ұстағыштар қолданылады. 1.28 -  суретте электрод ұстағыштардың бірнеше түрлері көрсетілген.

Сурет 1.28 – Электрод ұстағыштардың түрлері

2. Қалқандар (1.29-сурет, а), маскалар (1.29-сурет, б) немесе дулыға (1.29-сурет, c) электр доғалы пісірушінің көзі мен бетін пісіру доғасы мен металл тамшыларының шашырауынан қорғайды. Оларда арнайы әйнек салынған көру тесігі болады ол доғадан таралатын инфрақызыл және ультракүлгін сәулелерді өткізбейтін және доғаның жарық сәулелерінің жарықтығын төмендететін сүзгі болып саналады. Сүзгінің сырты қабаты қарапайым мөлдір шыныдан тұрады ол металл тамшыларының шашуынан қорғайды.

Сурет 1.29 – Пісірушінің көзі мен бетін қорғайтын жабдықтары

3. Жіктердің қырларын тазартуға және пісірілген тігістердің беттерін қождардан тазартуға арналған қолмен және электрлік мотормен жұмыс жасайтын металл щеткалар.

4. Балға, кескіш қашау (зубило), бекіту құралдарыы.

5. Тігістердің мөлшерін өлшеуге арналған шаблондар жиынтығы.

6. Пісірілген жіктерді маркалауға арналған болат таңбалар.

Пісірушінің жеке қорғаныс құралдары. Денені күйіп қалудан сақтау үшін пісіруші ​​брезент костюмін, брезент қолғапты және былғарыдан немесе кійізден жасалған аяқ киімді пайдаланады. Шалбар сыртқы беті тегіс балағы қайырылмаған және етік немесе киіз етіктің үстінен түсірілген болуы керек. костюмнің жеңдері қолғаптың үстіне кійіліп бауымен байланған болу керек.

Киімнің сыртқы бетінде қалталар мен қайырылған немесе жалбырап тұратын бөлшектері және дененің ашық жерлерінің болмауы керек ол денеге және жұмыс киімдерінің бүктемелеріне металл ұшқын тамшылары түсіп күйдірмейтіндей болуы керек.

Резервуарлардың, бөшкелердің, цистерналардың ішінде пісіру жұмысын жүргізу барысында пісіруші резеңке етік пен резеңке шлемді пайдалану керек. Металл конструкцияларды пісіру кезінде, егер пісіруші пісірілетін құрылымның элементтерінде жатып, отырып немесе түргеп тұрып, пісіретін болса резеңке етіктер (немесе галоштар) мен дулыға, резеңке төсеніштер, сондай-ақ киізбен көмкерілген тізелікті, шынтақ білезіктерді пайдалануц қажет.

Пісірушінің жеке қорғаныс құралдарына қорғаныс киімдерінен басқа, байлауға арналған баулары бар қауіпсіздік белдігі (биіктікте жұмыс жасағанда), резеңке оқшаулағыш қолғаптар, резеңке оқшаулағыш галоштар және резеңке оқшаулағыш төсеніштер кіреді.

Доғаның қуат көздері әр жұмыс орнында тікелей орналастырылады немесе пісіру шеберханасының қозғалтқыштар бөлмесінде топталады. Соңғы жағдайда шеберханада пісіру сымдарын қосуға арналған бір-бірінен белгілі бір қашықтықта орналасқан жәшіктері бар тұрақты қалқандар болады. Қуат көзінен қалқандарға тұрақты тұратын етіп орнатылған ток өткізгіштері арқылы жеткізіледі . Егер шеберханада бірнеше пісіру бекеттері болса, онда копбекетті қуаты мен тійімділігі жоғары пісіру машиналарнан қоректенетін желіні пайдалану керек. Олар күту және техникалық қызмет көрсету тұрғысынан ыңғайлы болады. Егер пісіруге арналған құрылыс алаңында электр желісі болса, жұмыс түріне байланысты жылжымалы тұрақты тоқтың пісіру түзеткіштер мен түрлендіргіштер немесе айнымалы пісіру тлқ көздерінің құрылғылар қолданылады.

Ал электр желісі болмаған кезде (жоғары вольтты желілердің тіректерін салу, магистральдық құбырларды төсеу және басқа жұмыстар кезінде) AСБ, AСД, ПАС, СДУ түрлеріндегі ішкі жану қозғалтқышы бар пісіру қондырғылары қолданылады. Жұмыс кезінде пісіру тұрақты ток көздері мұқият күтімді және қызмет көрсетуді қажет етеді. Бұл олардың ұзақ және сенімді жұмысын қамтамасыз етеді.

Ток көзін қоспас бұрын келесі жұмыстарды орындау керек: оны шаң мен кірден тазартып, тексеріп, егер ақаулар болса, оларды жою керек. Пісіру түрлендіргіштері үшін подшипниктерге, коллекторға және генератордың щетка механизміне ерекше назар аудару керек. Көмір щеткалар коллектордың таза бетіне мықтап жабысып тұруы керек.

Айнымалы тоқ көзінің құрылғылар үшін өзек пен корпустың түйіспелерінің, оқшаулауыштарының және бекіту элементтерінің жағдайы тексерілуі керек. Реттеу механизмін жиі майлау қажет болады. Пісіру түзеткіштері салқындату жүйесіне ерекше назар аударуды қажет етеді.

Бекіткіш бөлшектердің босамағанын, жерге тұйықтайтын сымның бар екендігі мен сенімділігін тексеру керек, және пісіру сымдарын таңдау және сенімді түрде қосу қажет болады.

§9 Пісірілген тігістерді (жіктерді) сызбаларда белгілеу

Пісірілген қосылыстың белгілеулері құрастыру сызбаларында және жалпы сызбаларда көрсетіледі. ГОСТ 2.312-72 сәйкес, барлық түрдегі пісірілген тігіс элементтері тұтас сызықтармен (көрінетін тігіс) немесе үзік сызықтармен (көрінбейтін тігіс) белгіленеді. Бір жақты стрелкамен аяқталған көрсеткіш сызықтары пісірілген тігістің кескіндеріне тіреліп тұрады. Көрсеткіш сызықтары көрінетін тігістен белгілеу дұрыс деп саналады (1.30 сурет). Тігістің таңбасы көрсеткіш сызығының үстіңгі бетіне белілеу (көрінетін тігіс үшін), ал сөре астына белгілеу көрінбейтін жағында жасалған тігіс үшін қолданылады.

1

2

3

4

6

8

9

5

7

Сурет 1.30 – Пісірілген тігісті белгілеу құрылымы

1

1. көмекші белгілер;

тұйықталған контур бойымен жасалған тігіс;

тігіс бұйымды құрастыру (монтаждау) кезінде орындалады;

2

- .пісірілген қосылыстардың тігістерінің типтері мен құрылымдық элементтеріне сәйкес келесі стандарттардың біреуімен белгілеу:

- ГОСТ 5264-80 - қапталған электродтармен қолмен доғалық пусіру әдісімен жасалған пісіру қосылыстарға арналған стандарт;

- ГОСТ 11534-75 - үшкір және қиғаш бұрыштарда орналасқан  қапталған электродтармен қолмен доғалық пісіру әдісімен жасалған пісіру қосылыстарға арналған стандарт;

- ГОСТ 14771-76 - қорғаныс газды ортада пісіру арқылы жасалған пісірілген қосылыстарға арналған стандарт;

- ГОСТ 23518-79 - өткір және қиғаш бұрыштарда қорғаныс газ ортасында пісіру әдісімен жасалған пісірілген қосылыстарға арналған стандарт;

- ГОСТ 16037-80 - болат құбырлардың пісірілген қосылыстары үшін стандарт (негізгі түрлері, құрылымдық элементтері мен өлшемдері);

- ГОСТ 14806-80 - қалыңдығы 0,8-ден 60 мм-ге дейінгі алюминий мен оның қорытпаларын доғалық пісіруге арналған стандарт;

- ГОСТ 14776-76 - қорғағыш газ ортасында және флюс қабаты астында пісіру арқылы жасалған пісірілген электрозаклепқалық қосылыстарға арналған стандарт.

3

Пісіру арқылы металдарды біріктіруде қолданылатын стандарттардың тізімі өте үлкен, ал нақты стандартты қолдану қолданылатын пісіру әдісіне негізделеді. Газбен пісіру арқылы жасалған қосылыстарға арнайы стандарт жоқ. Дегенмен, ГОСТ 16037-80 стандарты болат құбырларды газбен пісіруді реттейді.

3. Пісірілген қосылыстардың типтері мен құрылымдық элементтеріне арналған пісірудің әріптік-сандық белгіленуі.

Әріптер байланыс түрінің бірінші әрпіне сәйкестендіріледі: C, T, H, У. Әріптен кейін сандық белгі қосу керек (стандарттағы тігістің реттік нөмірі), бұл бөлшектердің шеттерін пісіруге дайын болатын құрылымдық элементтерді және нақты жағдайларды көрсетеді. Мысалы, C1 ... C37, т.б. Айқастырылып біріктірілетін қосылыстардың тек екі түрі бар: Н1 - тігіс сызбада көрсетілген бір жағында, H2 - тігіс буының екі жағынан пісірілген. Элементтердің қабаттасу мөлшері стандартпен реттеледі.

45

4.Пісірілген қосылыстардың пісіру түрлері мен құрылымдық элементтеріне арналған стандартқа сәйкес пісіру әдісінің белгісі.

Пісірудің қандай әдісі қолданылатындығы стандарттан анық болған кезде бұл позицияны түсірмеуге рұқсат етіледі. ГОСТ 5264-80 - қапталған электродтармен қолмен доғалық пісіру әдісімен жасалған қосылыстың қосымша белгілеуді қажет етпейді.

ГОСТ 14771-76 пісіоудің нақты әдісін ашпайды, өйткені қорғаныш газ ортасында пісіруге бірнеше әдістер кіреді: ИН - ерімейтін электродпен инертті газда, ИНп - толтырғыш материалын қолданатын инертті газда, балқымайтын электродпен, УП – көмірқышқыл газ ортасындағы балқымайтын электродпен, ИП - инертті газда балқитын электродпен пісіру. Сондықтан, бұл жағдайда пісіру әдісінің белгісін қою керек. пісіру әдісіне толықтыруларды қажет ететін стандарттар: ГОСТ 8713-79 (1993 ж. өзгертілген), ГОСТ 14776-79, ГОСТ 16037-80 (1991 ж. өзгертілген) және т.б.

5

5. Бұрыштық тігісті пісіру үшін бұл позицияда пісіру катеті, мысалы, 14 мм болғанда.

6

6. Үздікті тігістер үшін пісірілетін бөліктің ұзындығы, электрозаклепочных және нүктелік қосылыстар үшін пісіру нүктесінің есептік диаметрі, роликті пісіру арқылы жасалған тігістер үшін, тігістің ені, мм.

7

7. Қосылыстың тігісінің үзілу түрі және біріктірілген орындар  сатысы көрсетіледі: / - тігістің тізбектеліп орналасуынын белгісі; Z – пісірілген тігістің шахматты орналасуының белгісі. Қадам мөлшерінің мәндеріне назар аударған жөн.

8

Қадам дегеніміз – пісірілетін учаскелер арасындағы қашықтық емес, тігістің басынан бастап келесі тігістің басына дейінгі қашықтық (бұл мағына көбінесе осы өлшемге енеді), яғни 100/100 белгілеуді ешқашан қоюға болмайды.  әнекерленген біріктіруді жасаған кезде, ол әлдеқайда ыңғайлы және жылдам болады Тігістерді үзік етіп орындауға таңбалаудан гөрі, тігісті жолдың бойына басынан аяғына дейін үздіксіз пісірген дұрыс әрі тез болады.

8. Көмекші белгілер:

- тігістің беті тегістелген;

- пісірілген тігістің беті және кедір-бұдыры негізгі металл бетімен бірдеі тегіс етіп жону арқылы өңдеу;

- пісірілген тігістің беткі қабатының тазалығы;

9

- тігіс тұйықталмаған сызық бойында (белгі қолданылады егер тігістің орналасқан жері сызбада айқын болса,).

9. Пісірілген тігістің қарсы жағына (тамырдан) қатысты көмекші белгілер:

- пісірілген тігістің беті тегістелген;

- пісірілген тігістің беткі қабатының тазалығы;

- пісірілген тігістің беті және кедір-бұдыры негізгі металл бетімен бірдеі тегіс етіп жону арқылы өңдеу.

Егер көрсетілген белгілер көрсеткіш сызығында астында болса, онда олар тігістің қарсы жағына қатысты болады. Пісіру тігісі көрінетін жағдайлар болады, бірақ оны пісіру көрінбейтін жағынан жасау керек, онда пісіру белгілерінің негізгі жазбасы сызғыштың астына жазылады (1.31-сурет). Сызбаны неғұрлым ыңғайлы оқу үшін пісірілген қосылысты белгілеуде бірқатар жеңілдетулер қолданылады.

Сурет 1.31 - Көрінбейтін жағынан орындалатын

пісірілген тігісті  белгілеу

Пісірілген құрылымды жасау кезінде бір пісіру әдісін және жиектерді бір стандартқа сәйкес дайындауды қолдана отырып, таңбаның құрылымында негізгі түрлерге, құрылымдық элементтерге және тігістің өлшемдеріне стандартты қоймауға болады. Бұл жағдайда пісіру стандарты сызбада осы құрылымды дайындауға қойылатын техникалық талаптарда көрсетіледі.

Мысалы, пісіру Э-50А типті электродтармен ГОСТ 5264-80 сәйкес жүзеге асырылады.

Бірдей пісірудің көп болуы және әр пісіру тігісін белгілеу сызбаны түсініксіз етуі мүмкін. Сондықтан пісірілген тігістер тобы топтастырылады және бір пісірілген тігіске толық белгіленуін жасайды. Көрсеткіштің көлбеу сызығында бірдей тігістер саны мен тігістер тобының мөмірі жазылады (1.32-сурет, а). Қалған тігістерге тек көрсеткіш сызықтарын жұргізеді (1.32-сурет, б).

а)

б)

а) – біртігісті толық белгілеу;   б) – келесі тігістерді қысқаша белгілеу

Сурет 1.32 – Бірдей тігістерді белгілеу

Олар тігістің сериялық нөмірін қояды. Егер келесі пісірілген қосылыстарда пісіру стандарты өзгертілсе, шеттерін тағы бір кесу қолданылады және т.б., содан кейін пісірілген қосылыстардың келесі тобы құрылады. Топтың реттік нөмірі пісірілген құрылымның элементтерін пісіру немесе құрастыру кезегін көрсетпейді. Бұл реттілікті тек технологиялық құжаттамадан табуға болады. Егер барлық тігістер бірдей болса және бір жағында (алдыңғы немесе артында) көрсетілсе, онда тігістердің сериялық нөмірі берілмейді, ал белгіленбеген тігістер лидер сызықтарымен белгіленеді.

§10 Қорғаушы газдар ортасында пісіру технологиясы

Қорғаушы газдар ортасында пісірудің мәні мен артықшылығы.

Қорғаушы газ ортасында доғалы пісіру втоматтандырылған жоғары тиімділікке еге, және электрод жабындары мен флюстерді қолданбай металл пісірілген қосылыс жасауға мүмкіндік береді. Бұл пісіру әдісі болаттардан, түсті металдардан және олардың қорытпаларынан металл конструкциялар жасауда кеңінен қолданылды.

Қорғағыш газ ортасындағы доғалық пісіру әдістерінің жіктелуі 1.33- суретте көрсетілген.

Қорғаныш газдардың ортасында доғалық пісіру балқыйтын және балқымайтын (вольфрам) электродтар арқылы жүзеге асырылады. Пісіру аймағын қорғау үшін инертті газдар гелий мен аргон, сондай-ақ азот, сутегі және көмірқышқыл газы сияқты белсенді газдар қолданылады. Әр түрлі пропорциядағы жекелеген газдардың қоспалары да қолданылады. Бұл қорғаушы газ қалқаны пісіру аймағынан қоршаған ауаны ығыстырып шығарады. Орнату жағдайына немесе қорғағыш газ қалқанын жел үрлеп ығыстыру (сдувание) мүмкіндігі бар жерлерде пісіру кезінде қосымша қалқалаушы құралдары қолданылады.

а – қол шілтері; б – жартылай автоматты шілтер; 1 – дайындама;

2 – қосым сым немесе шыбық; 3 –  пісіру доғасы; 4 – шілтердің тұрқы;

5 – мүштік; 6 – қолсап; 7 – пісіру тогының көзі; 8 – балқымайтын

вольфрам электрод; 9 – қорғаушы газдың ортасы; 10 – сымы

бар құндақ (бухта); 11 – аунақшалы (роликті) механизм

Сурет 1.33 - Қорғаушы газ ортасында пісіру тәсілдері

Пісіру аймағын газбен қорғаудың тиімділігі пісіру жылдамдығына және пісіру қосылысының түріне байланысты болады. Қорғауға сонымен қатар саптаманың (сопло) мөлшері, қорғайтын газдың мөлшері және саптамадан өнімге дейінгі қашықтық әсер етеді (ол 5–40 мм болуы керек).

Балқымайтын электродтармен пісіру тұрақты және айнымалы токпен қолмен, жартылай автоматпен және автоматты тәсілдермен жүзеге асырылады. Тұрақты токпен, әдетте оң полярлығымен, қалыңдығы 0,1-6 мм тот баспайтын және қызуға берік болаттар, никель мен оның қорытпалары, титан, цирконий, молибден және басқа металдар пісіріледі. Айнымалы токпен алюминий, магний және олардың қорытпалары пісіріледі. Балқитын электродпен пісіру тек автоматты және жартылай автоматты тәсілдермен іске асырылады.

Аргон түссіз газ, ауадан 1,38 есе ауыр, сұйық және қатты металдарда ерімейді. Аргон жоғарғы 99,992 %  және бірінші 99,987 % сұрыпты тазалыққа сәйкес шығарылады. Аргонды 15 МПа қысыммен қысылған газға ұқсайтын күйде, болаттан жасалған баллонға толтырылып тұтынушыға жеткізеді және қоймада сақтайды.

Көмір қышқыл газы түссіз, иісі шамалы, ауадан 1,52 есе ауыр, қатты және сұйық металдарда ерімейді. Бұл газдың тазалығы 99,5, 98,5 және 98,0 % тең сұрыптармен шығарылады. Пісіруде қолданылатын газды 7 МПа қысыммен сұйылтылған күйде, болаттан жасалған баллонда сақтап тұтынушыға жеткізеді.

Көмір қышқыл газда пісіру жоғары өнімділігімен және құнының төмендігімен сипатталады, соның нәтижесінде бұл тәсіл көбіне көп аз көміртекті, аз легірленген және кейбір жоғары легірленген болаттарды пісіру үшін қолданылады.

Балқымайтын электродпен пісіруді (1.33 б - сурет) тура полярлы тұрақты токпен жүргізеді. Мұндай жағдайда доға жеңіл және 10...15 В тең кернеуде орнықты жанады. Кері полярлық токты қолданған кезде, доғаның кернеуі өседі, оның жануының орнықтылығы төмендейді және электродтың шыдамдылығы азаяды. Кері полярлы доғаның осындай ерекшіліктері, оны пісіру процесінде тікелей қолдануға жарамсыз жасайды. Бірақ та кері полярлы доға мынадай маңызды технологиялық қасиетке ие: ол әсер еткен кезде пісірілетін металдың бетіндегі тотық жойылады. Аргонның ауыр оң ионы металл бетін соққылап, тотық қабыршағын механикалық қирататындығымен жоғарыда айтылған құбылысты түсіндіруге болады. Тотықты жою процесі тағы да «катодты тозаңдату» деген атпен белгілі. Жоғарыда айтылған кері полярлы доғаның қасиетін, доғаны қоректендіру үшін айнымалы токты қолданып алюминий, магний және олардың қорытпаларын пісіру үшін қолданады.

Аргонмен қорғалған ортада балқитын электродпен пісірген кезде, пісіру процесінің жақсы өтуі және жіктің сапалы болуы токтың тығыздығы жоғары болған кезде (100 А/мм2 және бұдан да көп) қамтамасыз етіледі. Токтың тығыздығы жоғары болмаған кезде, электродтан пісіру бассейініне балқытылған металл ірі тамшы түрінде тасымалданады. Бұл жіктің кеуекті болуына, балқытылған металдың қатты шашырауына және негізгі металдың аз балқуына алып келеді. Токтың тығыздығы жоғары болған кезде, балқытылған металды электродтан пісіру шомылғсына тасымалдау ұсақ тамшы немесе ағынды түрде жүреді. Едәуір электрмагнитті күш әсер еткен жағдайда тез қозғалатын ұсақ тамшылар тұтас ағынға құйылады.

Қорғаушы газдар ортасында пісірудің артықшылықтары:

• флюстер немесе жабындылар қолданылмайды, сондықтан қосылыстардың тігістерін  қождардан тазартудың қажеті жоқ;

• жоғары өнімділік және жылу көзінің концентрациясының деңгейі пісіру аймағындағы металдың құрылымдық қайта құруын едәуір қысқарта алады;

• пісірілген металдың аудағы оттегімен және азотпен шамалы әрекеттесуі;

• пісіру процесін бақылау жеңілдігі;

• процестердін механикаландыру және автоматтандыру мүмкіндігі.

Кейде доғалы пісіруді әртүрлі газдардың қоспасымен қорғау қолданылады (комбинированная защита).

Пісіру доғасының аймағын қорғаудың сенімділігі газдың жылуфизикалық қасиеттеріне және оның шығынына, сондай-ақ шілтердің құрылымының ерекшеліктеріне және пісіру режиміне байланысты болады. Пісіру доғасының аймағына жеткізілетін қорғаушы газдары доғалық разрядтың тұрақтылығына, электрод металының еруіне және оны беру сипатына әсер етеді. Пісіру үдерісі кезінде балқыған электродтың металы жікке тамшылап және тұтас ағын болып құйылу арқылы жүреді. Пісіру тоғы өскен сайын электродтың балқыған металы тамшылап берілуі тұрінен тұтас ағын түріне ауысады, және пісірілетін жікке ену тереңдігі артады. Болатты пісіру кезінде тамшылатып берілуі пісірі тоғының күші 60÷120 А болғанда тұтас ағынмен берілуге ауысады.

Балқыйтын электродпен пісіру кезінде доғалық пісіру аймағына жіберілетін балқыйтын пісіру сымы электродтың ұшы мен бұйымның арасында орналасады. Балқымайтын электродпен (вольфрам өзекшелері) пісіру кезінде пісіру доғасы тікелей немесе жанама әсер етуі мүмкін. Жанама доғаның бір түрі вольфрам электродтар арасында жанатын және доғалық аймаққа пісіру сымы үздіксіз берілетін доғалар болып табылады.

Инертті газ ағынының қорғаныс қасиеті газдың тазалығына, ағынның параметрлері мен пісіру режиміне байланысты. Қорғаныс қасиеттерін бағалаудың айқын әдістерінің бірі вольфрам электродының және пісірілетін металл арасындағы айнымалы ток доғасының қозуы кезінде катодты шашырау аймағының диаметрін анықтау болып табылады. Металл катодты пісіру кезеңінде металл бөлшектері пісіру бассейнінің бетінен және салыстырмалы салқын металлдың бассейнге іргелес аймақтарынан шашырайды.

Катодтық шашыраудың дәрежесі негізінен пісіру кезінде катодты соққылайтын оң иондардың массасына байланысты. Мысалы, аргонда гелийден гөрі катодтық шашырау көбірек байқалады. Катодтық шашырауға бейімділікті төмендету қаблетіне қарай металдар келесі ретпен орналасады: Mg, Al, Si, Zn, W, Fe, Ni, Pt, Cu, Bi, Sn, Sb, Pb, Ag, Cd.

Қорғаныш газдарындағы пісіру доғасын келесі негізгі белгілерге сәйкес жіктеуге болады:

• пісіру аймағын қорғау үшін пайдаланылатын газ - белсенді немесе бейтарап;

• пісіру аймағын қорғау әдісі - бір газдан, газдардың қоспасы немесе араластырылған газдар;

• пісіру үшін қолданылатын электрод - балқыйтын немесе балқымайтын;

• қолданылатын ток - тұрақты немесе айнымалы.

Ауадағы азот пен оттегінің әсерінен пісіру бассейнінің балқытылған металын қорғаушы қасиеті бойынша газдар инертті және белсенді болып бөлінеді.

Инертті газдарға пісіру бассейнінің балқытылған металымен іс жүзінде әрекеттеспейтін аргон мен гелий кіреді.

Балқыйтын электродпен пісіру

Балқымайтын

электродпен  пісіру

Белсенді газдар ортасында пісіру (Co2,N2, аралас  Ar- O2

Инертті газдар ортасында пісіру

Қорғаушы газдар отрасында пісіру

Қосым материалмен

Қосым материалсыз

Рутиль

Механикаландырылған

Автоматтандырылған

Нүктелік

Электрозаклепкалы

Комбинацияланған газ флюс ортасында пісіру

Механикаландырылған

Автоматтандырылған

Сурет 1.34 – Қорғаушы газ ортасындау пісіру

тәсілдерінің жіктелуі

Белсенді газдарға көмірқышқыл газы, азот, сутегі және оттегі кіреді.

Пісіру бассейнінің балқытылған металымен химиялық әрекеттесетін белсенді газдар бейтарап және реактивті болуы мүмкін 1.34 - сурет. Мысалы, мысқа қатысты азот - бейтарап газ, яғни, мыспен химиялық қосылыстар түзбейді.

Доғаның жануы кезінде белсенді газдар немесе олардың ыдырау өнімдері, пісіру кезінде балқытылған металл әрекеттесіп, ери алады, соның салдарынан пісіру тігісінің механикалық қасиеттері күрт төмендейді, ал оның химиялық құрамы белгіленген стандарттарға сәйкес келмейді. Алайда, кейбір металлда еритін белсенді газдар әрдайым зиянды қоспалар емес екенін атап өткен жөн. Мысалы, көміртекті болаттардағы азот зиянды қоспалар болып табылады (нитридтер пайда болады), соның арқасында пісірудің механикалық қасиеттері мен қажуға қарсы тұрақтылығы күрт төмендейді, ал аустениттік класстағы болаттардағы азот пайдалы қоспа болып табылады.

Көміртекті болаттарды аргон-доғалы пісіру кезінде пісіру бассейніне кремний және марганец түрінде дезоксидтендіретін элементтер енгізілген жағдайда, аргонды немесе көмірқышқыл газын ғана емес, сонымен қатар азотты да қолдануға болады. Сондықтан газды және толтырғыш материалды таңдау пісірудің белгіленген механикалық қасиеттерін, химиялық құрамы мен құрылымын қамтамасыз ете алады. Инертті газдардың қорғаныш ортасында пісіру кезінде пісіру бассейнінің балқытылған металы оттегі мен азоттың әсерінен оқшауланған, сондықтан пісіру бассейнінің балқытылған металында болатын элементтер арасында металлургиялық процестер жүруі мүмкін.

Мысалы, егер пісіру бассейнінде FeO темір оксиді түрінде аздаған оттегі болса, онда көміртектің жеткілікті мөлшері болған жағдайда көміртегі ерімейтін СО көміртегі тотығы түзіледі: [C] + [O] = CO

Пісіру бассейнінің балқытылған металы кристалдануына және газдың шығуына уақыты жеткіліксіз болса, онда тігісте кеуектер пайда болады.

Пісіру бассейнінің балқытылған метал бос оттегі және су буы түрінде инертті газда болатын оттегімен қанығып қалуы мүмкін. Сондықтан, пісіру тігісінің балқытылған металының кристалдану кезеңінде көміртегі тотығу реакциясын басу үшін, толтырғыш материал арқылы пісіру бассейніне кремний және марганец түрінде тотықсыздандыратын элементтер енгізілуі керек. Құрамында қажетті мөлшерде тотықсыздандырғыш элементтер бар легірленген болаттарды пісіру кезінде көміртегі тотығы түзілу реакциясы болмайды. Осылайша, экрандаушы газдар ортасында пісіру кезінде пісірілген тігісінде қуыстар тудыратын көміртегі тотығының түзілуін басу және пісіруді азоттануын болдырмау үшін пісіру бассейніне тотықсыздандыру элементтерін енгізу қажет.

Көмірқышқыл газының ортасында пісіру кезінде соңғысы балқыған металл бассейнін оттегі мен азоттан қорғау мен қатар оның өзі, өз кезегінде, доғаның әсерінен ыдырай отырып металдың тотығу құралы болып табылады. Инертті газдармен қорғау ортасында пісіру кезінде, көміртегі тотығы түзіледі, ол пісіру бассейнінің кристалдануы кезінде оның ішінде кеуектер жасап орналасуы мүмкін. Сондықтан пісіру кезінде толтырғыш сым арқылы көміртегі тотығының (СО) пайда болуын болдырмау үшін тотықсыздандырғыш элементтер - кремний және марганец пісіру бассейнінің балқытылған металына енгізіледі.

Комір қышқыл газ ортасында пісіру.

Қазіргі уақытта CO2-де пісіру өндірісте бізде де, шетелде де кеңінен қолданылады. Қолдану тұрғысынан СО2-де пісіру шамамен 90% құрайды, аргонда пісіру 9% құрайды, ал қалған бөлігі әртүрлі газ қоспаларында пісіруге арналған. Мысалы Ресейде газбен қорғап пісіру, берілген еңбек қарқындылығына сәйкес механикаландырылған пісіру әдістерінің арасында нүктелік (контактілі) пісіруден кейін екінші орынды алады.

Балқыйтын электродпен СО2-де пісірудің басты ерекшелігі, балқыған металл аймағында оның күйіп қалун, металдың тотығуын болдырмайтын және пісірілген тігісте кеуек пайда болуына кедергі келтіретін қосымша, құрамында тотықсыздандырғыш элементтердің - кремний мен марганецтің көп мөлшері бар электродтық сымдарды қолдану қажеттілігі.

Көмірқышқыл газында пісіру кезінде тотығу мен қуыстар пайда болу себептері пісіру кезінде доға аймағында көміртегі диоксиді келесі реакция нәтижесінде оттегінің атомы түзілуімен ыдырайды:

СО2→СО+О,

СО→С+О.

Атомдық оттегі болат құрамындағы темір мен легирленген қоспаларды тотықтырады:

Fe + O FeO

Нәтижесінде пісіру бассейнінің металы оттегімен қанықтырылады, ал оның қасиеттері нашарлайды. Балқытылған металл салқындаған кезде болаттың құрамындағы тотықтырғыш көміртек реакция нәтижесінде көміртегі тотығының пайда болуына ықпал етеді

С+ОСО,

FeO+ССО+Fe.

Пісіру металын кристалдану кезінде пайда болған СО көпіршіктер түрінде шығарылады, олардың кейбіреулері металдан шығып үлгере алмай, пісірілген металда қалып, кеуектер қалыптастырады.

Сонымен қатар, егер пісіру сымының металы кремний мен марганецпен легирленген болса, темір оксидтері көміртектен, бірақ негізінен пісіру сымынан алынған кремний мен марганец әсерінен тотықсыздандырылады, осылайша кристалдану кезінде көміртегі тотығының пайда болуына және кеуектердің қалыптасуына жол бермейді. Темір оксидтерінің тотықсыздануы келесі реакция  арқылы жүреді:

2FeO+SiSiO2+2Fe,

FeO+MnMnO+Fe.

Кремний және марганец оксидтері шлам түрінде пісіру бассейнінің бетінде жиналады.

Кез-келген басқа процесс сияқты, CO2-де диаметрі 0,8 - 2 мм сыммен пісірудің ұтымды қолдану аймақтары бар екендігі анықталған.

Олардың негізгілері:

1) барлық позицияларда қалыңдығы 0,8-4,0 мм қарапайым көміртекті, легірленген құрылымды және кәдімгі болаттан: 4 мм-ден жоғары және кез-келген ұзындықтағы кез-келген пісірілген тік көлденең және төбелік позицияларда пісіру;

2) массалық және жаппай өндірістің ұсақ бөлшектерін пісіру;

3) диаметрі 10 мм ден бірнеше метрге дейін қабырға қалыңдығы 1–12 мм болатын бұруға болмайтын түйіспелерді орнату (монтаж) жағдайында пісіру;

4) құбырлардың айналмалы дөңгелек тігістерін және басқа бұйымдардың қарсы беттегі тігісті қалыптастыру қажет болған жағдайда және толық ену үшін пісіру;

5) ұсақ бөлшектердің тозған еттеріне және кіші диаметрлері бар бөлшектерді балқытып құю (10 мм және одан жоғары);

6) пісіру және электр тойтармаларымен, нүктелерімен бекіту (прихватка);

7) әртүрлі маркалы болаттар мен шойындарды пісіру;

8) болат пен шойын бөліктеріндегі жарықшақтарды және кішкене өлшемдерді басқа-да  ақауларын пісіру.

СО2 қорғаушы газ ортасында пісірудің негізгі артықшылығы:

1) доға энергиясының жоғары концентрациясы және доғаның балқыту қабілеті СО2-де пісіру кезінде қолмен доғалық пісіруге қарағанда үлкен; бұл жиектердің аз қызуын, пісіру жылдамдығының жоғарылауын және процестің жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді;

2) пісіруді барлық кеңістіктік позицияларда диаметрі 0,8 ... 1,4 мм сыммен және төменгі позицияда диаметрі 1,6 ... 2,0 мм сыммен механикаландырылған жүргізу мүмкіндігі;

3) жоғары өнімділік (белгілі механикаландырылған пісіру әдістерінің көпшілігіне тән);

4) пісірілген қосылыстардың жоғары механикалық қасиеттері;

5) СО2-де пісіру процесінің әртүрлі режимдердегі жоғары тұрақтылығы (кішіден жоғары токтарға дейін);

6) пісіру аймағындағы тотығу атмосферасының әсерінен болатын тесіктер мен жарықтардың пайда болуына төзімділік;

7) пісіру аймағын көре мүмкіндігі және процесстің жоғары маневрін, әртүрлі кеңістіктік позицияларда ніктелік, кез келген конфигурациялы қысқа және ұзын пісіруітігісін орындауды қамтамасыз ететі;

8) жұқа саңылаулары бар металды пісіру кезінде және қолмен доғалық пісіргенде тік және төбелік қосылыстар жоғары жылдамдықта орындау мүмкіндігі;

9) құрылымның шетіне жақын орналасқан тігістерді орындау мүмкіндігі;

10) бүкіл пісіру циклін жеңіл механикаландыру және автоматтандыру;

11) пісірушілерді қысқа дайындық уақыты.

12) пісірулің құнының төмен болуы және басқалары.

Сонымен қатар, CO2-де пісірудің бірқатар кемшіліктері бар:

1) пісіру аймағында атмосфераның тотығу қабілетінің жоғарылығы;

2) көптеген жағдайларда металл шашырауының жоғарылығы және әрдайым тігістердің қалыптасуы қанағаттанарлық болмауы;

3) қолмен доғалық пісіруге қарағанда жабдықтары күрделі және ауыр.

§ 11 Қорғаушы флюс астында пісіру технологиясы. Автоматты доғалық пісіру тәсілі

Флюс қабаты астында доғалы пісірудің артықшылықтары және кемшіліктері.

Флюс қабаты астында доғалы пісіру кезінде доға балқыған металл бассейнін ауадан қорғайтын флюс қабаты астында жанады. Қорғаныспен қатар флюс доғаны тұрақтандырады, балқытылған металл бассейнін тотықсыздандырады,  легірлейді және металды тазартуды қамтамасыз етеді.

Флюс қабаты астында доғалы пісіру механикаландыру дәрежесі бойынша автоматты және механикаландырылған пісіру деп ажыратады. Көп жағдайда автоматты процесс қолданылады. Механикаландырылған флюс қабаты астында доғалы пісіру автоматтандырылғаннан гөрі аз көлемде қолданылады.

Автоматты флюс қабаты астында доғалы пісіру процесінің схемасы 1.34-суретте кескінделген. Электрод сымы пісіру аймағына автоматты түрде беріледі. Доға электродтың 4 ұшы мен бұйымның 2 арасындағы кеңістікте орналасқан, бункер 3 тен пісіру аумағына берілетін флюс 6 астында жанады. Пісіру доғасы арқылы пайда болған жылу әсерінен электрод сымы мен негізгі металл, сондай-ақ доғалық аймақта орналасқан флюстің бір бөлігі ериді. Доғаның жану аймағында, жоғарғы бөтінде балқытылған флюс қабығымен шектелген 7 қуыс пайда болады.

Бұл қуыс металл буларымен, ағындармен және газдармен толып тұрады да олардың қысымы пісіру бассейнінің үстінде пайда болған доғаны аясын қолдап тұрады. Доңа 5 ваннаның алдыңғы жиегіне жақын жерде жанады да, тік күйден пісіру бағытына қарама-қарсы жаққа сәл ауытқиды. Доғалық қысымның әсерінен сұйық металл да пісіру бағытына қарама-қарсы бұрылып, пісіру бассейнін 8 құрайды. Электродтың астында балқыған металдың жұқа қабаты бар кратер пайда болдады, ал балқытылған металдың негізгі бөлігі кратерден пісіру тігісінің 12 бетіне дейінгі орынды алады..

Тығыздығы едәуір төмен болғандықтан, балқытылған флюс 7 балқытылған металдың бетінеқалқып шығып, оны тығыз қабатпен жауып тұрады.

Автоматты доғалық пісіруде процестің барлық негізгі операциялары (доғаны тұтату, пісіру электрод сымын балқу жылдамдығына байланысты беру, доғаның ұзындығын тұрақты ұстау және пісіру бағытымен доғаны жылжыту) механикаландырылған болу керек (1.35 – сурет).

Автоматты доғалық пісіруде балқытылған металды пісіру аумағында атмосфералық ауадан қорғау флюс деп аталатын ұнтақ тәрізді заттың немесе қорғаушы газдардың көмегімен іске асырылады.

Флюстер астындағы пісіруде пісірілетін бұйымға 8, жалаңаш сым-электрод 3 және ұнтақ флюс 5 жіберіледі. Пісіру доғасы 10 флюс қабатының астында пісіру сымның-электродтың ұшы мен бұйымның аралығында тұтанады. Доға бағанасы айналасында электрод материалы мен негізгі металдың буларынан және флюс құрамындағы материалдардан бөлініп пайда болған иондалған газ арқалы жанады.

Сурет 1.35 – Қорғаушы флюс қабаты астында пісіру кезінде

флюсті беру және жинап алу схемасы

Флюстің балқыған бөлігі 4 пайда болған газ көпіршігін қоршайды және пісіру бассейінін жұқа қож қабатымен жабады, соның әсерінен электродтың металы мен негізгі металдың балқытылған бассейіні ауадағы оттегі мен азотқа жанасуына кедергі жасайды.

Металл мен қож суытылған күйге жеткенде, кейнгісі қаптама қабыршық 6 түрінде металдан 7 жеңіл бөлінеді. Флюстің пайдаланылмаған бөлігі бұйымның бетінен шанаққа флюс соратын құрылғымен кері сорғызылады алынады 1.36 - сурет.

Механикалық

Беру

Механикалық

жылжыту

Сурет 1.36 – Қорғаушы флюс қабатының астында автоматты

доғалык пісіру үдерісі кезіндегі автоматты қозғалыстар схемасы

Электр тоғы электродтқа тоқ өткізгіш жүйе (контакт) 1 арқылы келеді. Сымның ұшының балқып қысқаруын толықтырып отыратын жылжуы, беру механизмінің 2 көмегімен жүзеге асырылады.

Флюс астында автоматты доғалық пісіруде қолмен пісірумен салыстырғанда еңбек өнімділігі 6-20 есеге дейін өседі, себебі мұндай пісіру жағдайында үлкен тоқты пайдалануға мүмкіндік туындайды, тігістің біркелкілігі қамтамасыз етіледі және жік металының  сапасы жоғарылайды.

Бұған қоса электродтың қалдығы мен балқыған металдың шашырауы аз және угардан (күйіп кемуден) әсерінен металл шығынының жоқтығы нәтижесінде пісіру сымдары үнемделеді.

Флюс астында автоматты пісіруді сериялы және жаппай өндірісте, қалыңдығы 2...100 мм болатын металда ұзын, түзу сызықты және сақинаға ұқсайтын жіктерді орындау үшін қолданады. Флюс астында әртүрлі класты болат пен қорытпаны пісіреді. Автоматты пісіруді қазанды, сұйық пен газды сақтайтын сұйыққойманы, кеме тұрқын және басқа бұйымдарды жасау үшін кеңінен қолданады. Осы автоматты пісіру, пісірілген дөңгелектерді жасайтын және пісірілген тура жікті және спиральді құбырларды өндіретін автоматты тізбектің негізгі буындарының бірі болып саналады.

Флюс астында пісірудің технологиялық режімі келесі негізгі параметрлермен сипатталады: электрод сымының диаметрімен; пісіретін тоқтың мөлшерімен; доғаның кернеуімен; доғаның қозғалу жылдамдығымен.

Флюс астында автоматты пісіру келесі параметрлермен жүргізіледі: пісіру сымының диаметрі 1...6 мм; ток күші 150...2000 А; доға кернеуі 22...55 В. Металды жартылай автоматты пісірген кезде мынадай параметрлерді қолданады: пісіру сымының диаметрі 0,8...2 мм; ток күші 100...500 А; доға кернеуі 22...38 В.

Флюс астында автоматты доғалы пісіру үшін қапталмаған электрод сымын, ауадан доғаны қорғайтын флюсті және металдан жасалған пісіру шомылығын қолданады. Электрод сымын беру және оны қозғалту механикаландырылған. Доғаны жағу процесі және жіктің аяғындағы шөгісті пісіріп толтыру автоматтандырылған.

Флюс астында автоматты пісіретін процесте (1.37-сурет) сым 6 мен негізгі металл 14 арасында доға 12 жанады. Доға діңгегі және сұйық металдың шомылығы 9 барлық жақтан қалыңдығы 30...50 мм болатын флюс қабатымен 1 тығыз жабылады.

Металл мен қож суытылған күйге жеткенде кейнгісі қабыршық 6 түрінде қаптама металдан 7 жеңіл бөлінеді. Флюстің пайдаланылмаған бөлігі бұйымнан шанапқа флюс сорғызатын құрылғымен кері сорғызылады. Электр тогы электродтқа ток өткізгіш сым 1 арқылы келеді. Сымның жылжуы жіберу механизмінің 2 көмегімен жүзеге асырылады.

1 – флюс қабаты: 2 – балқытылған қож; 3 – шанап; 4 – токөткізгіш

(түйісу мүштігі); 5 – аунақшалы беру механизмі; 6 – балқу сымы

(электрод); 7 – құндақ; 8 – қож қабыршығы; 9 – қоректендіру көзі;

10 – пісірілген жік; 11 – балқыған металл шомылығы; 12 – доға;

13 – ауа-газды қуыс; 14 – дайындама

Сурет 1.37 – Флюс астында автоматты доғалы пісіру

процесінің сұлбасы

Флюс астында автоматты доғалық пісіруде қолмен пісірумен салыстырғанда өнімділік жоғары токтарды пайдаланғандықтан 10-20 есеге дейін өседі, біркелкілігі қамтамасыз етіледі және жік металының  сапасы жоғарылайды, қалдық пен шашыраудың аз шығыны және угардың (кемудің) жоқтығы нәтижесінде пісіру сымдары үнемделеді.

Автоматты пісіруге қажет флюстердің де негізгі қызметі, электрод жабулары сияқты доғаның тұрақты жануын, тігістегі қаптама металдың қажетті химиялық құрамын және механикалық қасиеттерін, пісіру жігінің жақсы қалыптасуын және тігістегі металдан қож қабыршығының жеңіл бөлінуін қамтамасыз етуі керек.

Дайындау тәсілдері бойынша флюстер балқыйтын және балқымайтын немесе қыш ұнтақ тәрізді болып бөлінеді. Балқыйтын флюстер шихтаны жалынды немесе электр пештерінде қорытып, артынан майдалам  унтаумен алынады. Бұл флюстердің құрамына тек шлак түзуші компоненттер кіреді.

Балқымайтынн немесе қыш флюстері қож түзуші компоненттерден басқа, тағы кышқылдандырғыштар мен легірлеуші элементтерден тұрады. Бұл флюстерді жасау технологиясы жекелеген электродтың қаптамасының қоспаларын алумен ұқсас болады.

Пісірілген жіктердің жоғарғы сапасын мынадай себептер қамтамасыз етеді:

- пісіру шомылығы флюспен сенімді қорғалатындықтан, балқытылып қаптастырылған металдың механикалық қасиетінің едәуір жоғары болуы;

- сұйық қождың көлемі үлкен болатындықтан және флюс пен қатты қож қабыршығы астында жік салыстырмалы бәсең салқындайтындықтан, қарқынды оттексіздендіру мен қоспалау процестерінің жүруі;

- пісіру режімін реттеу, электродты сымды беру мен қозғалтуды механикаландыру себебінен, пісіру жігінің беті мен пішінін жақсарту және жіктің барлық ұзындығы бойымен тұрақты өлшемді алу.

Механикаландырылған флюс астында металдарды балқытып қаптастыру өндірісте кеңінен қолданылады. Осы тәсілдің сұлбасы 1.38-суретте көрсетілген. Балқытып қаптастырған кезде флюс 50...60 мм қабатпен себіледі, сұйық металл жабылады, яғни осымен металдың шашырауына кедергі жасалып, пісіру жігінің бұзылуына мүмкіндік берілмейді.

Флюстер ауа атмосферасынан пісіру шомылығын оқшаулау үшін, доғаның орнықты жануын қамтамасыз ету үшін, жік бетін қалыптастыру үшін және балқытылып қаптастырылған металдың берілген құрамы мен қасиетін алу үшін қызмет жасайды. Флюстерді белгілеуіне, химиялық құрамы және жасау тәсіліне байланысты жіктейді. Белгілеуі бойынша флюстерді былай бөледі: төмен көміртекті және төмен қоспаланған болаттарды пісіру үшін; қоспаланған және жоғары қоспаланған болаттарды пісіру үшін.

1 – бұйым металы; 2 – өткен айналымда балқытып қаптастырылған

пісіру білікшесі; 3 – бұйымның осы айналымында балқытылып

қаптастырылған пісіру білікшесі

Сурет 1.37 – Механикаландырылған  флюс астында

балқытып  қаптастыру тәсілінің сұлбасы

Автоматты пісіруге қажет флюстер де, электрод жабулары сияқты доғаның тұрақты жануын, қаптама металдың қажетті химиялық құрамын және механикалық қасиеттерін, пісіру жігінің жақсы қалыптасуын және қаптама металдан қож қабыршығының жеңіл бөлінуін қамтамасыз етуі керек. Жасау тәсілдері бойынша флюстер балқыған және балқымаған немесе қыш тәрізді болып бөлінеді. Балқыған флюстер шихтаны жалынды немесе электр пештерінде қорытып, кезекті уақтаумен алынады. Бұл флюстердің құрамына тек шлак түзуші компоненттер кіреді.

Балқымаған немесе қыш флюстері қож түзуші компоненттерден басқа, тағы кышқылдандырғыштар мен легірлеуші элементтерден тұрады. Бұл флюстерді жасау технологиясы электродтық сылаушы қоспаларды алумен ұқсас.

§12 Электрқож тәсілімен пісіру

Электрқож тәсілімен пісіруде, негізгі металл және қосымша электрод металы, электр тоғын балкыған шлак бойымен өткізгенде пайда болатын жылудың жоғары температурасы арқылы балқытылады (1.38 – сурет).

Пісірілетін бөлшектердің 1, 2 жиектерінің арасындағы кеңістікке флюс 4 толтырылып оған пісіру сымы беріледі. Пісіру флюс қабатының астында электродтық сымдар 6 мен оның қасына тақап қойылған жақтаушалардың 3 аралығында доғаның тұтануымен басталады. Флюс балқығаннан және шлак ваннасы пайда болған соң пісіру сымдары балқыған шлак ішіне батырылады және доға жануы тоқтайды. Дегенмен ток балқыған шлак арқылы өтуін жалғастырады, ал одан бөлінетін жылу флюстың, біріктірілетін бұйымдардың пісірілетін жиектерін және қосымша металдың әрі қарай балқуына жұмсалады, пісіру үдерісі аяқталғаннан кейін суыну нәтижесінде пісіру жігі қалыптасады.

Сурет 1.38 – Электр қож тәсілімен пісіру құрылғысының

схемалық кескіні

Пісірудің бұл тәсілі ауыр машина жасауда пісіріп-құю және пісіріп-соғу конструкцияларын жасағанда, жоғарғы қысымда істейтін қалың қабырғалы қазандар өндірісінде, темір жол релістерін жалғастыруда және басқаларда кең қолданылады.

§13 Плазмалы, лазерлі және ультрадыбысты пісіру тәсілдері

Плазмамен пісіру. Алғаш рет қысылған доға алюминий қорытпаларын,  коррозияға төзімді болаттарды, қиын балқитын металдарды кесу үшін табыспен пайдаланылған болатын. Жылудың жаңа көзі сондай-ақ тозаңдату және балқытып қаптастыру, пісіру үшін өте тиімді болып шықты. Плазмалы пісіру кезінде шілтерге (1.39-сурет) плазма түзуші газ (аргон немесе аргонның гелиймен, көмірқышқыл газымен және т.б. қоспасы, ауа) және қорғаныш газ беріледі. Біріншісі вольфрамды электродты айнала ағып, ішкі шүмектің тесігі арқылы шығады, екінішісі сыртқы шүмекке беріледі және пісіру ваннасын қорғайды. Қорғаныш газ ретінде аргон пайдаланылады.  Доғаның қуатын арттыру үшін оған сондай-ақ басқа газдар (гелий, көмірқышқыл газы, азот) қосылуы мүмкін. Қазіргі уақытта  қалыңдығы 0,1-0,5 мм тетіктерді пісіруге мүмкіндік беретін, микроплазмалы пісіру (қолмен және автоматтық) аса кең қолданылады.

1 – пісірудің қоректендіру көзі; 2 – жоғары жиілікті генератор; 3 – вольфрамды электрод; 4 – плазма түзуші газ; 5 – салқындатқыш су; 6 – қорғаныш газ;

7 – қорғаныш газ шүмегі; 8 – доға құрайтын шүмек; 9 – доға; 10 – бұйым

Сурет 1.39 – Плазмалы доғамен пісіру сұлбасы

Микроплазмалы пісірудің көмегімен сильфондар, жұқа қабырғалы құбырлар типті бұйымдарды, қоспаланған болаттардан, алюминийден, титан қорытпаларынан, кейбір қиын балқитын металдардан жасайды. Титан қорытпаларын және тығыз балқитын металдарды пісіру кезінде металды  тотығудан қосымша қорғау  қажет. Микроплазмалы  пісіруге арналған  қоректендіру көздері  процесті кәдімгі  және импульстік режимдерде жүргізуге мүмкіндік береді. Плазмалы пісіру үшін аргонды-доғалы пісіруге арналған сияқты, пісірме қосылыстарды ұсынуға болады. Микроплазмалы пісіру кезіндегі қосылыстардың аса жиі кездесетін типтері – көмкеру арқылы қосылыстар.

Лазермен пісіру Лазермен пісіру алғаш рет электрондық аспаптарды жасау кезінде радиоэлектроникада қолданыла бастады. Пісіру үшін импульстік режимде жұмыс істейтін, қатты жұмыстық денелі лазерлер пайдаланылған. Салыстырмалы  түрде шағын қуаты, төмен ПӘК бола тұрып, мұндай лазерлік қондырғылар конструкцияларды жасау үшін қолданыс таба алмады. Алайда қатты денелі лазерлерге қарағанда, аса жоғары пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) бар, үздіксіз әрекетті қуатты газдық лазерлердің жасалуы, лазермен пісірудің  дамуына, соның ішінде оның өнеркәсіптік пайдаланылуын кеңейтуге елеулі түзетулер енгізді.

Лазермен пісіруді таңдау кезінде оның 1011 Вт/м2  дейін жоғары шоғырланған қыздыруды қамтамасыз ететіндігін, ал дақтың өзінің өлшемдері-нің миллиметрдің он үлесінен  артық емес диаметріне сәйкес келетінін  есепке алу қажет. Сондықтан лазермен пісіру металды минимум балқыту арқылы жіктер алуға мүмкіндік береді, пісірудің басқа тәсілдерімен салыстырғанда пісіру конструкциялардағы кернеулер мен деформацияларды төмендетеді.

Лазермен пісірудің  вакуумнан тыс, мөлдір орталар арқылы, қол жетпейтін  орындарда  және т.с.с.  пісіру  мүмкіндігі  сияқты қасиеттерін де назарға алу қажет. Өзге тең мүмкіндіктер кезінде пісіру әдісін  таңдауға экономикалық көрсеткіштер анықтаушы әсер етеді.

Лазермен пісіру технологиясының ерекшеліктері, негізінде пісірілетін металдың бетінен сәуленің шағылысуын төмендетуге, металдардың үлкен қалыңдығын пісіру кезінде –пісіру ваннасын ауамен өзара әрекеттесуден қорғау қажеттілігімен, қарқынды буланатын металдың  және одан бөлінетін газдар буларының әсер етуімен пісіру ваннасының оның лақтырысын шығаруға  ұмтылуымен байланысты. Металдан шағылысуды  лазер импульсінің  қажетті  пішінін таңдаумен, бетті арнайы өңдеумен немесе оған жабын салумен азайтады. Пісіру ваннасынан металды лақтыру  пісірудің  импульстік  режимі кезінде  болады және металды қыздыру  сипатымен анықталады.

Төгілмей балқытылу тереңдігін ұлғайту үшін, импульс пішіні беттің  қыздырылуы  өте жылдам өсетіндей, ал импульс қуаты азаятындай және балқу шебінің металдың терең түбіне жылжуын қамтамасыз етуге қабілетті деңгейде  тұрақты болып қалатындай болу керек.

Импульстік лазермен пісіру арқылы көбінесе өз арасында  сымды немесе аса шомбал  тетіктері бар  сымды пісіреді, сонымен бірге лазер сәулесі  түйіспелерді оқшауламадан тазартпай  пісіру  жүргізуге  мүмкіндік береді, бұл пісірудің өнімділігін арттырады. Едәуір қалыңдықты металдарды үздіксіз лазермен пісіру газ лазерлерімен жүргізіледі. Үлкен қуатты үздіксіз лазер сәулесімен пісіру кезінде  иондалған бұлттың экрандаушы әсерін жоюға тура келеді, ол лазер сәулесінің атмосферамен және буланатын металмен өзара әрекеттесуі  кезінде пайда болады. Бұлт сәулені сейілтеді және пісіру ваннасы металының қызуына кедергі келтіреді. Газ, көбінесе аргон ағынын сәуленің осіне перпендикуляр бағыттай отырып, онымен үрлеп,  бұлтты жояды.  Сонымен бір мезгілде  инертті газдар металды тотығудан қорғайды. Қорғау үшін  аргонның орнына гелийді немесе гелийдің сутекпен қоспасын  қолдану лазер сәулесімен балқытуды ұлғайтады, бірақ аргонға қарағанда, аса жеңіл гелий плазма бұлтын нашар ығыстырады. Лазермен үздіксіз пісіру импульстік пісірумен салыстырғанда пісірудің  едәуір үлкен жылдамдықтарын қамтамасыз етеді.

Лазермен пісірудің көмегімен жасалатын тораптар мен конструкция-ларды жобалау кезінде, онда жік негізгі металды балқыту жолымен алынатын қосылыстарды ұсынады.

Ультрадыбыспен пісіру Пісірудің бұл әдісі кезінде қосылыс қысымның және ультрадыбыстық  тербелістердің әсер етуімен құрылады (1.40-сурет).

Сурет 1.40 – Ультрадыбыспен пісірудің сұлбасы

Пісіру қондырғыларында  ультрадыбысты  тербелістерді келесі түрде алады. Жоғары жиілікті ток генератордан 1, қалыңдығы 0,1-0,2мм мағниттік болат тілімшелерден жиналатын, магниттік-стрикциялық түрлендіргіштің орамасына беріледі. Одан тілімшелер жасалған материал, айнымалы магниттік өрістің әсерімен өзінің геометриялық мөлшерлерін өзгертуге қабілетті. Егер магниттік өріс тілімшелер пакетінің бойымен бағытталса, онда оның кез-келген  өзгерістері магнитстриктордың  қысқаруына немесе ұзаруына әкеледі, бұл жоғары жиілікті электр тербелістерін сол жиілікті механикалық тербелістерге түрлендіруге мүмкіндік береді.

Ультрадыбысты тербелістерді түрлендіргіштер пісіру үстеліне толқын шоғырландырғыш 2 арқылы жеткізіледі. Цилиндр пішінді толқын жолы тербелістер амплиту-дасын өзгертпейді, ал сатылы, немесе конустық шоғырлағыштар оларды күшейтеді. Сондықтан шоғырлағыштың арнайы пішіні таңдалады, ал оның мөлшерлерін қажетті күшейту  коэффициентін есепке алып есептейді.

Толқын жолы жүйесінің мөлшерлері пісіру аймағында  тербелістердің максимум амплитудалық мәні болатындай таңдалады.

Толқын жолының 2 тіреудің  жанында конусты болып өзгеру есебінен пісіруші ұштыққа 3 күшейтіліп беріледі, пісірілетін бөлшектерді бір-біріне пневматикалық немесе рычаг типті  жүк түсіруші механизмдермен туындататын, Рсж күш арқылытөменгі тіреуге – электродқа қысады.

Нәтижесінде  қысымның астында болатын тетіктерге, шоғырлағыш арқылы бойлық, ығысу тербелістері әкелінеді. Пісірілген қосылыс қысым мен ығысу кезіндегі тербелістердің бірлескен әсері нәтижесінде құралады.

Ультрадыбыспен пісіруді келесі облыстарда қолдану аса ұтымды болады:

1. Аз қалыңдықты тетіктерді пісіру. Бұл кезде ультрадыбыспен пісірудің, мысалы, конденсаторлық пісірудің алдында белгілі артықшылықтары бар. Бұл артықшылықтар мынамен себептелген: аз қалыңдықты  тетіктерді қосу үшін қолданылатын, конденсаторлық пісіруге қарағанда, тетіктердің бірдей қалыңдығы кезінде ультрадыбыспен пісіру кезінде нүктенің диаметрін артық алуға болады.

2. Әр түрлі қалыңдықты тетіктерді және басқа әдістермен пісірілмейтін немесе қиын пісірілетін, әр текті металдарды пісіру. Металдарды металл еместермен (жартылай өткізгіштермен, шынымен және кейбір басқа материалдармен) ультрадыбыспен пісіру кезінде елеулі табыстарға қол жеткізілген.

Бұл электрондық және радиотехникалық өнеркәсіпте ультрадыбыстық пісірудің қолданылуын қамтамасыз етті. Ультрадыбыстың көмегімен пластмассалардан тетіктерді пісіреді. Лазермен пісірумен қатар, ультрадыбыспен пісіру биологиялық тканьді қосу үшін қолданылады, бұл ультрадыбыспен пісіруді пайдаланудың теңдессіз мысалы болып табылады және сонымен бірге оның кең мүмкіндіктерін сипаттайды.

3. Термиялық өңделген материалдардан жасалған тетіктерді пісіру кезінде едәуір қызудың болмауы жік маңайы аймағында металл беріктігінің елеулі төмендеуіне әкеледі.

4. Қаптаулармен (лактау, анодтау) қорғалған тетіктердің бетін алдын ала тазалаусыз пісіру.

5. Ультрадыбыспен пісіру электр энергиясының шығындары көзқа-расынан алғанда аса үнемді. Алайда ультрадыбыспен пісірудің кемшіліктері оның қолданылу облысын едәуір тарылтады: пісірілетін тетіктердің қалыңдығы 1.5-2 мм-мен шектелген; пісіру режимдері параметрлерінің орнықсыздығы, және осының салдарынан, пісіру қосылыстар беріктігінің тұрақсыздығы байқалады, оларды жою және бұзбай бақылау әдістерімен сенімді бақылау тым қиын болады.

§14 Газбен пісіру

Газбен пісіруде пісірілген қосылысты алу үшін негізгі металдың жапсарлары мен қосымша металл арнайы пісіру шілтерлерінде оттегі қоспасымен жағылатын жанғыш газдар жалынымен балқыған күйіне дейін қыздырады.

Жанғыш газ есебінде көбіне көп ацетилен қолдану тапты, өйткені оттегінде жанғанда болаттарды және көптеген басқадай металдар мен олардың қорытпаларын пісіру үшін температурасы жеткілікті жалын береді. Балқу температурасы болаттың балқу температурасынан төмен металдарды (қорғасын, алюминий т.б.) пісіру үшін басқадай газдар пайдаланылуы мүмкін, мысалы сутегі, табиғи газ және басқалар, олар температурасы әжептеуір төмен жалын береді.

Көбінесе жиірек газбен пісірілетін бөлшектердің қалыңдығы 3-5 мм-аз көміртекті және төмен легірленген болаттардан табақ пен құбыр тәріздес конструкциялар жасауда, шойын мен қоладан жасалған дайындамалардың ақауларын жөндегенде, сол сияқты түсті металдар мен олардың қорытпаларынан жасалған бұйымдардың өндірісінде қолданады.

Өнеркәсіптік көлемде оттегі ауадан алынады, онда оның көлемі 21%-ке жуық. Процесс ауаны - 104,50С температура мен қалыпты қысымда сұйылтуға және кезектегі айыруға негізделген. Оттектік редуктор (1.41-сурет) баллондағы немесе құбырдағы оттегінің жоғарғы қысымын пісіргенде 0,2-0,4 МПа және кескенде 1,2-1,4 МПа-ге дейінгі жұмыстағы қысымына төмендету үшін, сондай-ақ оны тұрақты шамада ұстап тұру үшін арналған.

Ацетиленді алудың негізгі тәсілі кальций карбидін сумен ыдырату болып саналады 1.42-сурет. Ыдырау реакциясы:

СаС2 + 2Н2О = С2Н2 + Са(ОН)2

1-тиектік серіппе; 2-қақпақ; 3-қозғағыш; 4-мембрана;

5-қысатын   диск; 6-реттегіш серіппе

Сурет 1.41 – Оттегі редукторының сұлбасы

"Батырумен" немесе "ығыстырумен" жанасу жүйелі генераторларға, олардағы қысымға байланысты кальций карбидінен судың жанасуы мезгіл-мезгіл жүзеге асуымен сипатталады. Қысым мөлшеріне қарай ацетилен генераторы үш түрге бөлінеді: төменгі - 0,001-0,01 МПа, орташа - 0,01-0,15 МПа және жоғарғы - 0,15 МПа жоғары қысымдағы.

Сурет 1.42 – «Су карбидке» жүйесіндегі генераторының

принципиалдық сұлбасы

Өнімділігі мен құрылғы түріне байланысты генераторлар тұрақты және тасымалды болады. Ацетилен генераторларын пісіру шілтері ұшының 5000С жоғары қызуынан, шілтердің инжекторы, каналы бітелгенде т.с.с. жанғыш газдың өту жылдамдығы жану жылдамдығынан кем болғанда пайда болатын жалынның кері соғуы қопарылысынан сақтап қалу үшін су жапқыштар қолданылады.

Ацетилен газы жеткізетін құбыр 1 арқылы бақылаушы шүмектің 5 деңгейіне дейін сумен толтырылған жапқышқа келіп түседі және су қабаты арқылы өтіп шүмек 4 арқылы шілтерге шығады (1.43, а-сурет).

а-қалыпты жұмыстағысы; б-кері соққандағы

Сурет 1.43 – Су жапқышының сұлбасы

Кері соғу болғанда (1.43, б-сурет) газ қоспасы кейін ұмтылады да, шүмек 4 арқылы жапқышқа түседі және газ жеткізетін құбыр 1 мен сақтандырғыш құбырға 3 суды ығыстырады. Жапқыштағы су деңгейінің төмендеуі нәтижесінде сақтандырғыш құбырдың соңы жалаңаштанады және газдар атмосфераға шығады. Кептелген су жарылу толқынының генераторға кіруіне жол бермейді.

Пісіру шілтерлері газ бен оттегін керекті пропорцияларда араластыру үшін арналған. Шілтерлер жанатын газдың араластыру камерасына берілу принципі бойынша инжекторлы және инжекторсыз болып бөлінеді.

Өнеркәсіпте көбірек тарағаны инжекторлы шілтер, өйткені ол көбірек қауіпсіз және төменгі, жоғарғы қысымдарда жұмыс істейді. 1.44-суретте инжекторлы шілтердің сұлбасы көрсетілген.

Оттегі 0,1-0,4 МПа қысыммен шілтерге кіреді және реттеуші қақпақ (вентиль) пен құбыр арқылы инжекторға 5 беріледі. Инжектор конусының тар арнасынан үлкен жылдамдықпен шыққан оттегі, камерада 4 әжептеуір сирету жасайды және ниппель мен қақпақ (вентиль) 7 арқылы шілтердің ацетилендік арнасына және араластыру камерасына 3 жанатын газды сорғызады, онда жанатын қоспа пайда болады. Сонан соң жанатын қоспа ұштық 2 арқылы мүштікке 1 түседі, одан шығып жанғанда пісіретін жалын пайда болады.

а - инжекторлы шілтер: 1 - мүштік; 2 – ұшында бұрандасы бар түтік; 3 - араластыру камерасы; 4 - инжектор; 5 және 6 - басқару шүмектері; 7 - тұтқа; 8 – оттегі түтігі; 9 - ұштық; б - инжекторлы емес шілтер: 1 - мүштік; 2 - ұшында бұрандасы бар түтік; 3 - араластыру камерасы; 4 - басқару шүмектері; 5 - тұтқа; 6 - оттегімен қамтамасыз ететін ұштық; 7 - ацетиленді жеткізуге арналған ұштық

Сурет 1.44 – Газбен пісіретін инжекторлы шілтердің сұлбасы

Ацетилен - оттекті жалын (1.45-сурет) үш зонадан тұрады: жалынның өзегі 1, орталық зона 2 (пісіру), жалынның шырағы 3 (1-ұзындығы).

Сурет 1.45 – Ацетилен - оттекті жалынның сұлбасы

Газбен пісірудің тәртібі қосымша материалдың алынған диаметрі мен газды пісіру жалынының қуатымен анықталады. Қосымша сымның диаметрі (6-8 мм) пісіру тәсіліне және пісірілетін металдың қалыңдығына байланысты.

Жалынның қажетті қуатын пісірілетін металдың қалыңдығына және пісіру тәсіліне тәуелділігіне қарай эмпиризмдік формуламен таңдайды.

Р = А∙δ,

мұндағы А-пропорционалдық коэффициенті, аз көміртекті болаттар үшін - 100-150 болады; δ -металдың қалындығы, мм.

Жалынның таңдалған қуатымен пісіру шілтері мүштігінің сәйкес нөмірін таңдайды. Сығымдап газбен пісіруде пісірілетін бұйымдардың кесіктері немесе жиектері көпжалынды шілтердің жалынымен созымдылық күйіне немесе балқыту күйіне дейін қыздырады. Содан соң пісірілетін бұйымдарға сығымдау күштерін түсіреді. Сығымдап газбен пісіру болат құбырлар, құрамалы кесу құралдары және басқалар үшін қолданылады.

§15 Оттегімен кесу

Термиялық кесу жылулық көздерінің кең шеңберін пайдалануға негізделеді. Оларға газ жалыны, плазма доғасы, электрон және лазер сәулесі жатады. Ол  ең алуан түрлі қалыңдықты (ондаған миллиметрлерден миллиметр үлестеріне дейін), кез-келген химиялық құрамды металдар мен қорытпаларды кесуге, жеткілікті жоғары дәлдік пен кесуі тазалығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Және де кесудің үздіксіз процесін жүзеге асыру,  дайындамаларда  тесіктер тесу,  беттік  жону жүргізу (дайындамадан металл қабатын алу) мүмкін болады.

Оттегімен кесу оттегілі-ацетиленді жалынмен кесу аймағында (ацетиленнің орнына басқа жанар май, мысалы, пропанды пайдалануға болады) металды  оның тұтану температурасына дейін қыздыруға негізделген. Металл тотығуының экзотермиялық реакциясы есебінен кесік учаскесі қосымша қыздырылады және балқытылады, ал оксидтер кескіш оттегінің кинетикалық ағынымен жойылады.  Кесуге арналған шілтердің екі арнасы бар: С2Н2+О2 қоспасын беру және қыздырылып жатқан жалынды қалыптастыру үшін - балдақты және  оған таза оттегіні беру үшін – орталық, оның ағыны кесік қуысынан оксидтерді жояды. Кесілетін металдың қалыңдығы неғұрлым үлкен болса, жылулық балансында қыздырушы жалынға соғұрлым аз роль беріледі. Жылу энергиясының  негізгі бөлігі металдың тотығу реакциясынан щығады.

Кесудің қалыпты процесі өтуінің бірнеше міндетті шарттары бар:

1. Жылулық көзі  металдың жану реакциясын бастау үшін талап етілетін температураны қамтамасыз ету керек, жану кезінде бөлінетін, жылу, кесудің  үздіксіз процесін ұстап тұру үшін  жеткілікті болу керек.

2. Металдың балқу температурасы оның оттегіде жану температурасынан  жоғары болуы керек.

3. Кесу процесінде түзілетін оксидтердің балқу температурасы, кесілетін металдың балқу температурасынан жоғары болмау керек.

4. Оксидтер мен қождардың кесік қуысынан еркін шығып кетуі үшін, жақсы аққыштығы болу керек.

Берілген шарттар сақталмаған жағдайда кесу едәуір қиындайды, ал оттегімен кесудің кәдімгі  нұсқасында  мүмкін емес болады деуге болады.

Оттегілі-флюспен кесу. Жоғары қоспаланған хромды, хромды-никельді болаттарды, шойынды, түсті металдарды, негізінде кесудің қалыпты процесіне кедергі келтіре отырып, кесікті қождайтын, кесік аймағында оксидтердің түзілуінен, кәдімгі оттегілік кесумен кесу мүмкін емес болады.

Оттегілі-флюспен кесу  кезінде кесік аймағына  кескіш оттегімен  бірге  ұнтақ тәрізді  флюстерді енгізеді. Олардың негізгі қажеттігі – жылу бөлінуін ұлғайту, кескіш оттегі ағынымен оңай жойылатын, аса оңай балқитын қождардың түзілуі. Болаттарды кесу үшін  мұндай флюс ретінде темір ұнтағын қолданады.

Плазмамен кесу. Металдарды кесу үшін  плазматронды қолданады (1.46-сурет). Доға  өңделетін металда қоздырылғанда, тура әрекетті, және жанама әрекетті болуы мүмкін. Соңғы жағдайда екінші электродтың қызметін  плазматронның шүмегі атқарады. Шүмектен  плазманың еркін ағыны үрлеп шығарылады.

Кесу процесі  металды балқытудан және кесік қуысынан сұйық металды плазма ағынымен  жоюдан тұрады. Плазма түзуші газдар ретінде қысылған ауа, оттегі, азотты-оттегілі қоспа, азот, аргонды-сутекті қоспа пайдаланылуы мүмкін. Плазма түзуші газды таңдау кесілетін металдың физика-механикалық қасиеттерімен, кесіктің қажетті сапасымен, плазматронның төзімділігімен, газдардың өздерінің құнымен анықталады. Мысалы, қымбат аргонды-сутекті қоспаны  алюминийді, мыс пен олардың негізіндегі  қоспаларды кесу сапасына жоғары талаптар  қойылған жағдайда  қолданады.

1– электрод (катод); 2 – оқшаулағыш; 3 – қалыптастырушы ұштық;

2 – доғаның бағаны; 5 – доға камерасы; 6 – кесілетін металл; 7 – доғаны  жағу құрылғысы; 8 – ток көзі; 9 – корпус;10 – жұмыс газын беру; 11 -  салқындатушы суды беру; 12 – суды қайтару

Сурет 1.46  – Кесуге арналған плазматрон

Электронды-сәулемен және лазермен кесу. Бұл процестер қызудың  қуатты, шоғырланған көзінің әсерімен металдың булануына негізделген талаптар қойылған жағдайда қолданады. Электронды-сәулемен кесу вакуумда жүзеге асырылады, сонымен бірге лазермен кесу сияқты кәдімгі атмосферада да болуы мүмкін. Осы әдістермен кесу кесіктің жоғары тазалығымен және дәлдігімен, кесілетін материалдың жиектерінде термиялық әсер етудің шағын аймағымен ерекшеленеді. Алайда электронды-сәулемен және лазермен кесу үшін  жоғары күрделілігі мен құны бар.

§16 Балқытып қаптастыру

Балқытып қаптастыру – бұл  бұйымның бетіне металл немесе қорытпа қабатын салу процесі. Ол негізгі металдан, мысалы, ыстыққа беріктігімен және ыстыққа төзімділігімен, қалыпты және жоғары температураларда тозуға төзімділігімен, коррозияға төзімділігімен және т.б. ерекшеленетін беті бар тетіктерді алуға мүмкіндік береді.  Балқытып қаптастыру жаңа тетіктерді жасау  кезінде де, сонымен бірге мұнымен жоғары экономикалық тиімділікті қамтама-сыз етіп, тетіктер мен тораптардың пайдаланылу мерзімін елеулі ұзарта отырып,  жөндеу қалпына келтіру жұмыстарында да (аса кеңінен) жүргізілуі мүмкін.

Балқытып қаптастырудың алуан түрлі тәсілдері бар. Олардың негізгілері келесілер:

1. Арнайы құрамды өзекті және жабынды электродтармен қолмен доғалық балқытып қаптастыру.

2. Флюспен автоматтық балқытып қаптастыру. Электродтар тұтас қималы және ұнтақты болуы мүмкін. Флюстің құрамы, электрод металы және толтырғыштың құрамы (ұнтақты сым үшін) балқытып қаптастырылған қабаттың қасиеттерін анықтайды.

3. Қорғаныш газдар, ең алдымен аргонның ортасында балқитын және балқымайтын электродтармен балқытып қаптастыру. Мұнда балқытып қаптас-тырылған қабаттың қасиеттері  қосымның (балқымайтын, мысалы, вольфрамдық электродпен балқытып қаптастыру кезінде) немесе электродтың (балқитын электродпен балқытып қаптастыру кезінде) материалына байланысты болады.

4. Плазмамен балқытып қаптастыру. Доға  тура да, жанама да әрекетті болуы мүмкін. Балқытып қаптастырылатын материалды сым, ұнтақ түрінде береді. Тетіктің бетіне алдын ала салынған қоспаланған ұнтақ қабатын  плазма ағынымен балқытуға болады.

5. Электрлі-қожбен балқытып қаптастыру. Балқытып қаптастырудың мұндай процесінің сұлбасы электрлі-қожбен пісіру сұлбасына ұқсас, алайда  жікті қалыптастыруды жазық немесе цилиндрлік тетіктің берілген беті бойынша жүзеге асырады.

6. Электронды-сәулемен және лазермен балқытып қаптастыру,  вакуумда қуыс электродпен балқытып қаптастыру. Балқытып қаптастырудың бұл әдістері жылу көздерінің ерекше қасиеттерін - жылу энергиясының жоғары концентрациясын, металды сапалы қорғау жағдайларында жергілікті қыздыру мүмкіндігін (электронды-сәулемен балқытып қаптастыру және вакуумда қуыс катодпен балқытып қаптастыру) пайдаланады.

7. Газды-оттегілі жалынмен балқытып қаптастыру. Пісіру кезіндегі сияқты, осы әдіспен балқытып қаптастыру процесі әсер етудің үлкен аймағымен және деформациялармен сипатталады.

Балқытып қаптастырудың сол немесе өзге тәсілі тиімділігінің елеулі көрсеткіші негізгі және қосымдық металды балқытып қаптастыру кезіндегі араластыру дәрежесі болып табылады: ол неғұрлым аз болса, балқытып қаптастырылған қабаттың қасиеттері берілген қабатқа соғұрлым жақын болады.

Тозаңдату. Тозаңдату кезінде болашақ қаптау материалының барлық көлемі немесе оның беті бойынша балқытылған бөлшектері қыздырылған дайындаманың бетіне бағытталады. Бетпен соғылысқан кезде тетікпен жақсы физикалық қатынасты қамтамасыз ете отырып, бөлшек деформацияланады. Бөлшектің тетік материалымен өзара әрекеттесу сипаты, кейіннен бөлшектерді  кристал-дандыру  қаптаудың тұтасу сапасын анықтайды.  Кейінгі қабаттар бөлшектердің бір бірімен байланысуы есебінен қалыптасады, олардың қабыршақты құрылысы және едәуір біртексіз болады.

Көлемдік қоспаландыру құнының жоғарылау және аса үнемді тәсілмен (бетті қоспаландыру) талап етілетін пайдалану қасиеттерін алуға ұмтылу шамасына қарай тозаңдату  аса басым болып келеді.

Тозаңдату үшін жылу көздерін: газ жалынын, плазманы, иондық қыздыруды, пештерде қыздыруды, лазерді және т.б. пайдаланады.

Газ-жалынды және плазмамен тозаңдату процестері аса кең таралды.  Тозаңдатуға арналған материал  сым немесе ұнтақ түрінде  шілтердің жалынына  немесе плазмалық доғаға беріледі, онда бөлшектер қыздырылады және тозаңдатылады, олар қыздыру көзінің жылулық ағынымен айдалады және  балқытып қаптастырылатын тетіктің бетіне түседі. Пештерде қыздыру кезінде қаптауларды қалыптастырудың өзге тәсілі. Бұл жағдайда қыздырылған тетік ұнтақ немесе газ фазасы түрінде болатын, қаптау материалымен түйіседі. Мұндай әдіспен алынатын қаптау жоғары температура кезінде пеште жеткілікті түрде ұзақ ұстау кезеңінде болатын, активті диффузиялық процестер есебінен тетіктің бетімен жоғары тұтасады.

Тозуға төзімді және декоративтік қаптауларды салудың ионды-плазмалық әдістері аса кең таралып келеді.

§17 Түйістіріп контактілі пісіру

Түйістірік контактілі пісіру қыздырып қысыммен пісіру, ол кезде қыздыру электр тогының жанасқан бөліктер арқылы өтуі кезінде пайда болатын жылу арқылы қыздырылады. Контактілі пісіру термомеханикалық класстағы қысыммен пісірудің негізгі түрі.

Түйіспелі электрлі пісіру пісірілетін металдардың түйіскен аумағының жылдам қызу құбылысына және қыздырылған бұйымдарды механикалық қысуға негізделген. Пісіру тогының күші түйістіре пісіруде оңдаған мың тіпті жүз мың амперге дейін жетеді.

Мұндай токтарды төмендеткіш бір фазалық пісіру трансформаторлары арқылы алады, олардың екінші орамында көбінесе бір орам ғана жасалады. Екінші кернеудің шамасы 1 ден 12 В деин болады. Жүйеге қосылған бірінші орамның орам санынкөбейту немесе азайту арқылы екінші кернеуді өзгертеді, ал онымен бірге пісіру тогы да өзгереді.

Пісіру орынындағы кедергі пісірілетін материал бетінің тазалығы мен күйіне, материалдың өзінің кедергісіне, пісірілетін бұйымдарға түсірілген қысымның шамасына байланысты және осы жерде жылу көбірек мөлшерде бөлінеді. Псіру уақыты пісірілетін материалдың сорты мен қалыңдығына байланысты, секундтің жүз бөлігінен кейде, тіпті мың бөлігінен бірнеше минутқа дейін өзгереді.

Бөлшектерді илемді күйге немесе қорытылған күйге дейін қыздырып болған соң, оларға күш түсіріліп қосылыс пайда болады,. Түйіспелі пісірудің түйістіріп, нүктелік және тегістік тәсілдері бар.

Біріктірілетін аймақ пісіру кезіндегі түйісіп жанасқан металлдар арқылы өтетін электр тогымен қыздырылады. Бұл кезде шығатын жылу мөлшері Q (J) Джоуль-Ленц заңымен анықталады:

Q = I2·R·t,

мұндағы: I - пісіру тогы, A;

R – пісіру аппаратының электродтары арасындағы толық кедергі, Ом;

t – пісіру тоғының ағыу уақыты, с.

Түйістіріп пісіргенде (1.47-сурет) пісірілетін бөлшектер 1 (өзекшелер, тілімдер, рельстер, құбырлар) машинаның мыстан жасалған қысқыштарына 3 бекітіледі. Қысқыш 3 станинаның бағыттаушысымен қозғалатын жылжымалы тақтаға 4 орнатылған, ал қысқыш 2 қозғалмайтын тақтаға бекітілген. Пісіру трансформаторының екінші орамы иілгіш мыс шиналар арқылы тақталарға қосылған. Трансформаторлардың бірінші орамы айнымалы токтың жүйесіне қосқыш құрылғы арқылы қосылады. Трансформатордың қуатын және пісіру тогының өзгеруін реттеу үшін сатыларды ауыстыратын қосқыш арнайы қойылған. Жылжымалы тақтаны қозғалту және пісірілетін бұйымдарды ұстау қысу механизмінің Р күшімен іске асырылады.

Балқытумен түйістіріп пісіруді көлденең қимасы 4-10 мм2  дейінгі көміртекті мен легірленген болаттар, және 6-10 мм2 түсті металдар мен әр текті металдар үшін қолданады. Нүктелік пісіруді табақтан жасалған конструкцияларды қосу үшінқолданады, олардың қажетті беріктігін қамтамасыз ету керек, ал тығыздығын қамтамасыз ету міндетті емес. Табақтардың қосынды қалыңдығы әдетте 10-12 мм-ден артпайды. Нүктелік пісіруде айқастырылған бөлшектерді 1 (7-сурет) біразкүшпен мыс электродтардың 2 арасында қысады, оларға электрлік ұстағыш арқылы пісіру трансформаторынан 3 ток жіберіледі.

Сурет 1.47 – Түйістіріп пісірудің сұлбасы

Сурет 1.48 – Нүктелік түйістіріп пісіру сұлбасы

Төменгі электрод қозғалмайтын болып орналастырылады, ал жоғарғысы электрлік ұстағышпен бірге қысу механизмінің көмегімен қозғалады және қажетті қысымды Р түсіреді.   Бұйымды қысып, трансформаторды іске қосады, бұйымдардың аралығындағы жанасқан орын балқыған металдан ошақ пайда болғанша қыздырылады. Кезекті отырғызу күшін түсіргенде металдардың пісірілуі іске асады, қысымды алумен және токты ажыратумен пісіру аяқталады.

Нүктелік пісіру машиналарында көміртекті, легірленген, жоғары легірленген болаттар және түсті металдар пісіріледі.

Тігістік немесе шығыршықпен пісіруде (8-сурет) сұйықтарды, газдарды және басқадай өнімдерді сақтау мен тасымалдауға арналған жұқа қабырғалы ыдыстарды, осымен бірге жұқа қабырғалы құбырлар өндірісінде қолданады.

Сурет 1.49 – Тігістік пісірудің сұлбасы

Тігістік пісіруде (8-сурет) қалыңдығы 0,3-3 мм табақтарды 1 айқастыра беттестіріп, пісіру трансформаторынан электр тогы келетін екі мыс шығыршықтың 2 арасына P күшімен қысады. Шығыршықтың біреуіне немесе екеуіне де арнайы жетекпен ықтиярсыз айналыс беріледі. Токты қосқанда және бір мезгілде шығыршықтар айналғанда пісірілетін бұйымдардың жылжуы мен жанасқан беттерінің балқығанға дейін қызуы жүреді, сонан соң қысушы күштердің әсерімен пісіріледі.

§18 Кысыммен пісіру

Қатты күйде екі металл дайындаманың пісірілген қосылысын алудың мәні атомаралық тартылыс күштер пайда болатын өте жақсы тегістелген  беттерді (2-4) • 10-8 см қашықтыққа дейін жақындату. Мұндай қашықтыққа жеткенде металл байланыстарының пайда болуы мүмкін; мұндай қосылған екі беттегі атомдардың жалпы электрондарының пайда болуы және олардың оң зарядталған кристалл торларының иондарымен әрекеттесуі қалыптасады.

Қосылған бөлшектердің нақты бетінің құрылымы мен жағдайы көптеген ақаулардың, соққылардың және ластаушы заттардың болуымен сипатталады. Кез-келген, тіпті мұқият жылтыратылған қатты дененің бетінің әрдайым толқынды, өрескел және көптеген микроскопиялық бұдырлары болады, олардың биіктігі атомаралық өзара әрекеттесу күштерінің пайда болуы үшін қажет арақашықтықтан бірнеше есе үлкен болады.

Беттердің кедір бұдыр болуына байланысты металдың нақты бетінің ауданы әдеттегі әдістермен өлшенген беттің ауданынан бірнеше есе үлкен. Металдың сыртқы беті теңестірілмеген металл байланыстарының болуымен және кристалл құрылымындағы көптеген ақаулар болуымен сипатталады, бұл оның сыртқы ортамен белсенді әрекеттесуіне ықпал етеді және тез тотығуына, беттеріне сұйықтықтар мен газдардың және жабысуына әкеледі. Кез-келген өңдеуден кейін металдардың беті бірден тоттардың жұқа қабығымен, сонымен қатар адсорбцияланған су молекулалары мен майлы заттар қабатымен жабылады.

Бұл қабаттың қалыңдығы 100-200 молекуладан тұрады, сондықтан оны толығымен алып тастау мүмкін емес, өйткені бұл қабат пен бет арасындағы электр байланысы кедергі жасайды. Яғни, бөлшектерді бір-біріне жақындатқан кезде беттері қанша тегіс болса да, олардың беттерінде адсорбцияланған тотықтар мен май қабаттарының болуынан металдық байланыс пайда болмайды.

Егер ластанған пленкалар алынып тасталып, содан кейін бүкіл біріктірілген жазықтық бетімен тығыз байланыс жасалса, қатты күйдегі екі бетінің берік ажырамайтын байланысын алуға болады. Қатты күйде пісіру кезінде бұл пісірілген дайындамаларға қысым жасау арқылы қол жеткізіледі, ол байланыстырылған беттердегі барлық кедір бұдырларды мыжып жақындатуға жеткілікті болуы керек. Жанасудың алғашқы сәтінде жанасу нүктелерінде тотталған қабат жойылады қосылыстың бетінде металдық байланыстың «алаңшалары» пайда болады.

Қысымның одан әрі жоғарылауы кезінде атомаралық тартымды күштер әрекет ете бастайтын қашықтыққа жақындаған беттердің жанасу аймағы артады. Жанасудың жоғары тығыздығына байланысты қосылуға болатын беттер атмосферамен байланысқа түспейді, сондықтан жаңа оксидтер мен май қабықшалары түзілмейді, ал барлары бірлескен аймақтан жартылай шығарылып, ішінара металлға шашырайды және металл байланыстарының пайда болуына кедергі болмайды. Сонымен, жоғары сапалы ажырамайтын қосылыстарды алудың қажетті шарты бөлшектердің жанасқан беттерінде  ығысу деформацияларының пайда болуы.

Сипатталған пісіру әдісті пластикалық оңай деформацияланатын және суық күйде жеткілікті дәрежеде илемді (пластичный) металдар мен қорытпаларға қолдануға болады (Pl, Sn, Zn, Al, Cu). Илемділігі нашар жасалған металдардың және жоғары берік шегі бар дайындамалар үшін суық күйдегі қысыммен пісіруді қолдану олардың деформациялық шыңдалуы, яғни тез қатаю нәтижесінде металдың қажетті илемді деформациясын алуға мүмкіндік бермейді. Жоғары беріктігі бар материалдар үшін қосылатын беттерді және іргелес аймақтарды алдын-ала қыздыру арқылы пластикалық қасиеттерін арттыруға және деформацияға қарсылығын төмендетуге болады. Осының арқасында, салыстырмалы түрде кішкентай сығымдау күштерімен ластаушы қабатты бұзып алып тастап, металл байланыстарының пайда болуын белсендіруге болады.

Қатты күйдегі пісіру қысыммен пісіру деп аталады. Қысыммен пісірудің көптеген түрлері көп, олар қыздыру көзі немесе процесті іске қосу үшін қолданылатын энергия түрі бойынша ерекшеленеді.

II  ТАРАУ.  ПІСІРУ ЖАБДЫҚТАРЫ

§1 Пісіру доғасын қоректендіруші тоқ көздері және оларға қойылатын техникалық талаптар

Электрод пен пісірілетін элемент арасында тұрақты доғаның жануына қол жеткізу үшін арнайы қуат көзі арқылы оларды пісіру электр тогымен қамтамасыз ету қажет. Мұндай қуат көзі оңай және сенімді доғаның қозуын, оны пісірудің тұрақты күйінде тұрақты жануын және тоқ күшін (ампер) реттеу мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек. Ток көздерінің сипаттамаларының бірі сыртқы ток-кернеу сипаттамасы болып табылады, ол пісіру кезінде тоқ көзіңің шығыс клемасындағы кернеудің пісіру тогына тәуелділігін графикалық түрде көрсететін сызба [1, 7, 8].

Пісіру доғасының қуат көздерінің сыртқы кернеу сипаттамалары төмендейтін-құламалы (кернеу пісіру тогының ұлғаюымен азаяды), тұрақты (кернеу ток өскенмен төмендемейді), кернеу тоқ күші өскенде жоғарылайтын болуы мүмкін (2.1-сурет).

1

U

IU

4

33

2

1 – күрт құламалы; 2 - құламалы; 3 - тұрақты; 4 – артатын

Сурет 2.1 – Доғаны қоректендіріетін тоқ көздерінің

кернеу-тоқ сыртқы сипаттамасы

Көбінесе бірінші типтегі сипаттамалары бар тоқ көздері қолданылады. Доғаның статикалық ток-кернеу сипаттамасы мен қуат көзінің сыртқы сипаттамалары арасында белгілі бір сәйкестік болуы керек. Доғаның тұрақты жануы кезінде, келесі жағдайы орындалуы керек:

IД=IИ;    UД=UИ

Тоқ көзінің 2-ші және доғалардың 1-ші ток-кернеу сипаттамаларын біріктірген кезде (2.2-сурет) мұндай шартты екі нүкте қанағаттандыра алады: А және В.  Алайда, доғаның тұрақты жану процесі тек А нүктесінде болады

IA

I

A

1

2

B

IB

UА

UВ

U

Сурет 2.2 – Тоқ көзінің 2 және статикалық доғаның 1 сыртқы

тоқ-кернеу сипаттамаларын біріктіру схемасы

Бұл кезде пісіру тогының азаюымен бастапқы кернеу доғаның жануы үшін қажеттіден гөрі статикалық сипаттамасына сәйкес жоғары болады, бұл ток күшінің жоғарылауына әкеледі және процесс А нүктесіне оралады, ал А нүктесінде ток күшінің артуы кернеудің жоғарылауын, статикалық сипаттамаға сәйкес доғаны жағу үшін қажет. Алайда, сыртқы сипаттамаға сәйкес, тоқ көзінің кернеуі төмен болады, бұл өз кезегінде ток күшінің төмендеуіне әкеледі. Сондықтан ток күші азаяды және доғаның жану режимі А нүктесінде қайтадан қалпына келтіріледі.

Сыртқы сипаттамасының түріне сәйкес қуат көзін таңдау пісіру әдісіне және нақты технологиялық жағдайларға байланысты жүзеге асырылады. Қолмен пісіру үшін күрт құламалы сыртқы сипаттамалары бар көздер қолданылады. Бұл жағдайда доғаның ұзындығының жиі өзгеруі пісіру тогының және пісірудің жылу режимінің шамалы өзгеруімен бірге жүреді, бірақ ол пісіру  бассейнінің өлшемдеріне және тігістің геометриялық параметрлеріне әсер етпейді.

Баяу құламалы сыртқы сипаттамалары бар қуат көздері флюс қабаттың астында және қорғаныс газдарының ортасында диаметрі 1,6-2,0 мм болатын сыммен автоматты пісіру үшін қолданылады.

Сонымен қатар пісіру режимінің параметрлерінің тұрақтылығын сақтауға доғаның өзін-өзі реттеуі арқасында қол жеткізіледі. Ол доғаның ұзындығындағы тербелістермен электрод сымының балқу жылдамдығын өзгертуден тұрады. Бұл жағдайларды сақтау үшін доғаның ұзындығынан (және, тиісінше, кернеу) аз ауытқулар болған кезде ток күшінің өзгеруі маңызды болады. Бұған тоқ көзінің тоқ-кернеу сыртқы баяу құлайтын сипаттамасымен тійімді қол жеткізіледі.

Доғаның статикалық сипаттамасы жоғарылау сипатына ие болған кезде жоғары тығыздықтағы жіңішке электродты сыммен экрандалған газдарда пісіру қатаң немесе шамалы жоғарылайтын сипаттамалары бар ток көздерінен жүзеге асырылады. Бұл жағдайда өзін-өзі реттеу процесі қарқынды жүреді, доғаны жағудың тұрақтылығы артады, оның тұтануы жеңілдейді және шашырау азаяды.

Технологиялық тұрғыдан, доғаның қуат көзі қалаған пісіру режиміне оңай реттелуі керек. Бұл үшін оларда параметрлерінің мәндерінде ерекшеленетін сыртқы сипаттамалардың бірдей типтерін алуға мүмкіндік беретін реттегіш құрылғылар жасалады 2.3-сурет).

I2

11

IU

U

I

O2

O

O1

U

а1 ,. а2,  a пісіру режимдеріне сәйкес  I1, I2, I – пісіру  тогы

Сурет 2.3 – Тоқ көзінің сыртқы сипаттамасының сатылары

Пісірудің ағымдағы реттелу шегі пісіруде қолданылатын минималды және максималды ток шамаларын көрсетеді.

Көп жағдайда номиналды ток максималды ток күші ретінде қабылданады. Максималды токтың минимумға қатынасы реттеудің сатысының көптігін көрсетеді. Әдетте ол үш және одан да жоғары болады.

Бос жүріс кернеуі негізінен доғаның тұтану және қайтадан қозу жағдайларын анықтайды және пісіру тізбегінде жүктеме болмаған кезде тоқ көзінің қысқыштарында реттеледі.

Номиналды жұмыс кернеуі пісіру кезіндегі тоқ көздінің клеммасындағы кернеуді сипаттайды және шартты түрде тоқ күшіне байланысы сызықтық функциямен  анықталады

Пісіру тогының номиналды мәні, 600 А дейінгі тоқ көздері үшін, келесі формула бойынша анықталады:

U=20+0,04Iсв

Мұндағы:  Iсв - тоқ күші, А

Бұдан қуатты тоқ көздері үшін шартты жұмыс кернеуі 44 В немесе одан да жоғары қабылданады. Берілген қуат көзінің үздіксіж жұмыс жасау ұзақтығы оның қызып кету мүмкіндігін байланысты болады. Пісіру ток көздері келесі режимдердің бірінде жұмыс істей алады: қысқа-қайталанбалы, үзік-үзік және үздіксіз. Қысқа-қайталанбалы режимде tXX уақытында жұмыс істеу кезеңі жұмыс, ағымдағы ток желіден ажыратылмаған tH уақытында тоқтап тұрумен ауысып тұрады. Бұл режим жұмысқа жүктелуінің салыстырмалы ұзақтығымен сипатталады, келесі формула бойынша есептеледі:

ПН=tНtH+tХХ ∙100%

Бұл жұмыс режимі қолмен доғалық пісіру тоқ көздеріне, сондай-ақ тұрақты және механикаландырылған тұрақты тоқпен пісіру жүйелері үшін жарамды. Қолмен пісіру үшін көп жағдайда тоқ көздерінің номиналды ПН коэффициенті 20,35 және 60% құрайды.

Ұзік-үзік режимде жүктелген кезіндегі ток көзі жұмыс Ιn уақытқа толығымен ажыратылған үзіліс уақытына ауысады, бұл режим жұмысқа қосудың салыстырмалы ұзақтығымен сипатталады.

ПН=tНtH+tП ∙100%

Мұндағы: tП - үзіліс уақыты.

Бұл режим айнымалы тоқ көзінен автоматты және механикаландырылған пісіру үшін қолданылады, ал тоқ көздерінің ПВ көрсеркіші 60% немесе одан да көп болады.

Бұл жағдайда tH + tXX, tH + tП есептік тексеру циклін білдіреді, бұл 5 немесе 10 минутты құрайды.

Бұл жағдайда есептік ток күші ПН немесе ПВ номиналды мәні бойынша таңдалады.

Егер қуат көзі паспортта көрсетілгеннен өзгеше ПН немесе ПВ болса онда оны қолдану үшін, пісіру тогының мүмкін болатын ең жоғарымәні шамасы келесі формула бойынша анықталады:

Iдоп=Iном∙ПНномПРраб

Өнеркәсіптегі барлық пісіру тоқ көздері бірқатар белгілерге байланысты жіктеледі: айнымалы ток көзі-пісіру трансформаторлары, жиілігі жоғары генераторлар; тұрақты тоқ - генераторлар, түзеткіштер. Әрі қарай бөлу жобалық ерекшеліктерге, сыртқы сипаттамалардың түріне, қосылған пісіру посттарының санына және т.б. сәйкес жүзеге асырылады. Тоқ көздеріне және олардың сипаттамаларына қойылатын талаптар тиісті ГОСТ-пен анықталады.

§2 Пісіруге арналған трансформаторлар

Пісіруге арналған айнымалы токтың аппараты төмендетуші трансформатордан және пісіру тоғын реттейтін және сыртқы төмендеуші (падающую) сипаттама беретін арнайы құрылғыдан тұрады. Олар негізгі екі топқа бөлінеді:

1) сыртқы қатаң сипаттамалы трансформатордан тұратын аппараттар;

2) трансформатордың өзінің ішінде күшейтілген шашыраңқы полясының әсерінен туындайтын сыртқы құлдыраушы сипаттамасы бар трансформатордан тұратын аппараттар.

Бірінші топтағы пісіру трансформаторлық аппараттары жеке дросселді (дербес магнит өткізгіште) немесе құрамалы (трансформатордың ортақ магнит өткізгішінде орналасқан) дросселді болып келеді. Пісіру трансформаторларының техникалық сипаттамалары 1 - кестеде келтірілген. Трансформатордың сыртқы түрі 2.4- суретте кескінделген.

Кесте 2.1 Пісіру трансформаторларының маркалары

| Аталуы |  |  |  |  | Техникалық сипаттамасы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Қоректендіру тоғының кернеуі, В | Қалыптағы пісіру тоғы, А | Тұтынатын қуаты, кВт | Бос жүріс кер-неуі, В |  | Пісіру тоғын реттеу шегі, А | өлшемдері, мм | салмағы, кг | Электродтың немесе сымның диаметірі, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nordika 3250 (Теlwin) | 220 | 250 (ПН 20 %) | - | - |  | 55–250 | 650*325*425 | 23 | 1,6–3,2 |
| Nordika 1800 (Теlwin) | 220 | 160 (ПН 20 %) | - | - |  | 40–140 | 370*250*310 | 30 | 1,6–3,2 |
| ТДМ-503 (Теlwin) | 380 | 500 (ПН 60 %) | - | - |  | 100–500 | 510*500*590 | 120 | 3–8 |
| ТДМ-3010 (Завод Элек-трик) | 2*380 | 300 (ПН 35 %) | 18 | 60 |  | 90–300 | 395*310*650 | 60 | 2–6 |
| ТДМЭ-160 | 220/380 | 160 (ПН 20 %) | - | 60 |  | 40–160 | 175*410*290 | 20 | - |
| ТДМ-160 | 220 | 160 (ПН 20 %) | - | 44 |  | 55–160 | 240*340*380 | 27 | - |
| ТДМ-200.1 | 220/380 | 200 (ПН 20 %) | - | 60 |  | 60–200 | 190*400*270 | 20 | - |
| ТДМ-305 | 220/380 | 200 (ПН 40 %) | - | 65 |  | 60–200 | 520*420*530 | 78 | - |
| ТДМ-205 | 220 | 250 (ПН 40 %) | - | 60 |  | 40–200 | 420*310*420 | 40 | - |
| ТДМ-405 | 380 | 400 (ПН 40 %) | - | 65 |  | 70–400 | 520*400*610 | 85 | - |

Сурет 2.4 – Пісіру трансформаторының сыртқы көрінісі

Жеке дросселі бар пісіру аппараты. (2.5 - сурет) ол төмендетуші трансформатордан және тоқ күшін реттеуші дросселден тұрады.

Трансформатордың Тр өзегі (магнитопровод) 2 штамптталған пластиналардан тұрады,  және мыстан оралған шинада, кернеуі 60...70 В ток туындайды. Пісіру екінші обмоткаға 4 тізбегіне кабелдеріне тізбектеліп (жалаң мыс сымнан оралған) дроссель (тоқ реттеуші) Др жалғанады. Дроссельдің өзегі жұқа трансформаторлық пластиналардан жиналған, ол екі бөліктен тұрады: дроссельдің обмоткасы оралған қозғалмайтын бөліктен 5 және винттің 7 көмегімен қозғалатын жылжымалы 6 бөлігінен тұрады.  Винтті сағат стрелкасының бағытымен бұраса ауа саңлауы «а» көбейеді, ал кері бұраса азаяды, соның әсерінен тоқ күші реттеледі.

Сурет 2.5 – Жеке дросселі бар пісіру аппаратының схемасы

Доғаның тұтануы кезіндегі (қысқа тұйықталу сәті) өте үлкен тоқ дроссельдің обмоткасынан өте отырып үлкен магнит ағынын туғызады, ол дроссель обмоткасында трансформатордың кернеуіне қарсы э.қ.к. қоздырады. Осыдан трансформатордың екінші обмоткасындағы кернеу толығымен дроссельдегі құлдыраумен шегеріледі. Пісіру тізбегіндегі кернеу нөлге деин төмендейді.

Тізбекте электр доға пайда болғанда пісіру тоғы азайады соның салдарынан дросселдегі кернеуде төмендейді, ал пісіру тізбегіндегі кернеу жұмыс деңгейіне көтеріледі, және доғаның тұрақты жануын қамтамасыз етеді, ол кернеу трансформатордың бос жүрісіндегі кернеуден төмен болады. Дросселдің қозғалмайтын және жылжымалы бөлігінің арасындағы «а» саңлауды өзгерту арқылы пісіру тізбегіндегі тоқтың шамасын реттеуге болады.

Аталған саңлау үлкейген кезде дросселдің магниттік кедергісі ұлғайады, яғни магнит ағыны төмендейді сәйкес катушкадағы э.қ.к. азаяды және оның индуктивтік кедергісі төмендейді. Бұл тізбектегі пісіру тоғын ұлғайтады. Керісінше саңлау азайса пісіру тоғы азайады. СТЭ трансформаторлары осмы схема бойынша жасалады және осылай жұмыс жасайды.

Мұндай трансформаторлар СТЭ-24-У және  СТЭ-34-У құрылымы қарапайым және қауіпсіз сондықтан қолмен доғалы пісіру кезінде кеңінен қолданылады.

Екінші деңгейлі дросселі бар пісіру трансформаторлары 2.6-суретте көрсетілген электромагнитті схемалы болады, бұл схеманы академик В.П. Никитин ойлап тапқан. Бұл трансформатор бірінші 2 және екінші 6 обмоткалар орналасқан негізгі магнит өткізгіштен және дроссел обмоткасы 5 бар қосымша магнит өткізгіш (тоқ реттегіш) 4 тұрады.

Қосымша  магнит өткізгіш негізгі магнитөткізгіштің үстінде орналасып қозғалатын және қозғалмайтын бөліктерден тұрады, олардың арасын бұрандалы механизм 3 көмегімен қажетті ауа саңлауы «а» жасалады. Бұл обмоткалардың қалай қосылуына байланысты дросселдің тудыратын магнит ағыны трансформатордың екінші обмоткасындағы магнит ағынға бағыттас немесе қарсы бағытта болуы мүмкін.

Егер магнит ағыны қарсы жалғанған кезде трасформатордың екінші обмоткасында өтетін тоқ Фт және тоқ реттегіштің  обмоткасында жүретін тоқ Фд бір бірін қарсы бағытталады. Бұл кезде бос жүріс кернеуі Uхх=Uтх+Uдх, мұндағы Uтх – трансформатордың екінші обмоткасындағы кернеу, В; Uдх – дросселдің обмоткасындағы кернеу, В.

Бір мезгілде қосқан кезде магнит ағындары Фт және Фд бірдей бағытқа ағында болады және бос жүріс кернеуі

Uхх = Uтх-Uдх

Пісіру тогы реттеу ауа саңылауын a өзгерту арқылы орындалады (алшақтық неғұрлым үлкен болса, пісіру тогы соғұрлым үлкен болады).

Магниттік шашырауы жоғары пісіру трансформаторлары екі топқа бөлінеді: қозғалмалы орамалары бар және магниттік шунтпен.

Сурет 2.6 – Екінші реттегі дросселі бар пісіру трансформаторы

Кәдімгі пісіру қуат трансформаторларында (2.7-сурет, а) бірінші (кіріс) 1 және екінші 2 орамдар мүмкіндігінше жақын орналасқан, сондықтан магнит өрісінің шашырау ағындары минималды, нәтижесінде трансформатордың сыртқы сипаттамасы қатаң болады. Магнит өрісінің шашырауы жоғары болатын пісіру трансформаторлары үшін (2.7, б-сурет) бірінші 1 және екінші 2 орамалары бір бірінен алшақ орналасқан, сондықтан магнит шашырау ағындары үлкен, ал сыртқы сипаттамасы құламалы болады.

Сурет 2.7 - Қуат трансформаторларының өзегінің құрылысы

Жылжымалы орамдары бар пісіру трансформаторының магниттік тізбегі екі өзектен тұрады, осы өзектерде екі орамдар оралады: оның біріншісі кіріс орамы, ал екінші орам пісіру орамы. Бірінші кіріс орамы өзектің төменгі бөлігінде қозғалмайтын етіп бекітіледі, екінші орам қозғалмалы болады ол өзекшелер бойымен бұрандалы механизм жұбының көмегімен қозғала алады.

Пісіру тогын реттеу бірінші және екінші орамдардың арасындағы қашықтықты өзгерту арқылы басқарылады. Бұл қашықтық ұлғайған сайын магнит ағынының шашырауы артып, пісіру тогы азаяды. Осы принципке сәйкес алюминий орамалары бар TC, TSK, TD типтегі пісіру трансформаторлары жасалады.

TСК типтегі пісіру трансформаторларында бірінші орамдарға параллель қосылған конденсаторлары болады. Олар қуат коэффициентін арттыруға көмектеседі. ТД түріндегі трансформаторлар пісіру токтарының екі диапазоны болады: Бірінші (ОП) және екінші (ОВ) орамдар параллель қосылған кезде тоқ күшінің жоғары мәнін алуға (2.8-сурет, а), ал орамдарды тізбектеп  қосатын болса  тоқ кұшінің төмен мәнін алуға болады, (2.8-сурет, б). Бұл жағдайда бірінші орамның біраз бөлігі тізбектен ажырап қалады, ал бұл доғаның жануын қамтамасыз ететін бос жүрісінің кернеуін арттырады және доғаның тоқтың төменгі деңгейінде тұрақты жануын қамтамасыз етеді.

Орамдардың қосып ажырату бір уақытта пакеттік қосқыш (ПД) арқылы жүзеге асырылады. Әр диапазонда пісіру тогы бірінші және екінші орамдардың катушкаларының арасындағы қашықтықты өзгерту арқылы үздіксіз басқарылады.  ТД  трансформаторының сыртқы сипаттамасы 2.8-суретте келтірілген (төмен ток диапазоны - 2,4; жоғары ток диапазоны - 1,3).

Сурет 2.8 – ТД типті пісіру трансформаторы

Автоматты түрдегі доғалық пісіру үшін басқарылатын магниттік шунттары бар трансформаторлар кеңінен қолданылады. Жұмыс принципі басқарылатын шунттің магниттік қанықтырылуы өзгерген кезде күшейтілген магниттік шашырау өрістерін тудыруға негізделген. Шунтта тұрақты кернеу көзіне қосылған басқару орамы болады. Өнеркәсіпте трансформатордан, ток реттегішінен және қорғаныс және қосалқы жабдықтар блогынан тұратын басқарылатын шунт типіндегі ТДФ пісіруге арналған трансформаторлар шығарылады.

Бірінші ораманың екі бөлімі бар және магниттік тізбектің төменгі бөлігіндегі өзектерде орналасқан; екінші реттік орам – көп секциялы болып келеді. Оның негізгі бөліктері магниттік тізбектің жоғарғы бөлігіндегі өзектерде орналасады, ал секциялар саны аз орамды секциялар магниттік тізбектің төменгі бөлігіндегі өзектерге бастапқы орамамен бірге орналастырылады. Екінші ретті ораманың орналасуы пісіру тогының сатыларын ауыстыру кезінде жақсы сапаны қамтамасыз етеді және құламалы сыртқы сипаттамаларды береді. Шағын токтар сатысынан жоғары токтар сатысына ауысу пакеттік қосқыш арқылы жүзеге асырылады. Төрт басқару орамасы бар магниттік шунт бірінші және екінші орамалардың арасында орналасады.

Магниттік өрісінің шашырауы жоғары және қозғалатын магниттік шунттары бар пісіру аппаратының схемасы 2.7-суретте көрсетілген, оның тұтас тұйықталған магнит өткізгіш өзектері болады, оларға бірінші (кіріс) 2 және екінші 3 орамалар орналастырылады. Бірінші (кіріс) ораманың катушкалары төменгі иініне, ал екінші реттік орамдар жоғарғы иінге, яғни трансформатордың магнит өткізгіштеріне бекітілген. Олардың арасында өзек магниттік шунт 1 орналасады. Шунт бірінші және екінші орамалардың әсерінен пайда болатын магнит ағынын тұйықтайды. Бұл жағдайда магниттік шашырау ағындары пайда болады, олар тоққа айтарлықтай индуктивті кедергі жасайды.

Осылайша, трансформатордың құламалы сыртқы сипаттамасы қамтамасыз етіледі. Пісіру тогы магниттік шунтты магнит ағынының бағыты бойынша жылжыту арқылы басқарылады. Шунт кеңейген кезде бастапқы және екінші орамалардың магниттік ағындарының шашырауы азаяды, нәтижесінде трансформатордың индуктивтілігі төмендейді. Бұл жағдайда пісіру тогы артады. Пісіру аппараттарының СТАН және СТШ түрлері осы принцип бойынша жұмыс істейді.

СТШ типтегі пісіру трансформаторларының екі жарты бөліктен тұратын магниттік шунттан тұрады, оларды жақындатып немесе алыстатып жылжытуға болады. Шунт бөліктерінің орналасуы, сабы бар жүріс бұрандасымен шунттарға бекітілген гайкалардң әрекеттесуі арқылы өзгертіледі (олардың біреуі сол, екіншісі оң жақты бұрандалы). Бұрандалар сағат тілімен бұрылғанда, шунттың жартысы бір-бірінен алшақтайды, ал сағат тіліне қарсы – жақын жылжытылады.

Шунттардың жартылары бір біріне толығымен жақындатылған кезде пісіру тогы минималды болады. Егер олар бір бірінен алшақтатып жылжытылса, магнит ағынының шашырауы азаяды, сондықтан пісіру тогы артады. Трансформатордың магниттік өзегі мен магниттік шунт қалыңдығы 0,5 мм табақты болаттан жасалған, трансформатор орамалары алюминийден жасалған және мыс ұштарымен күшейтілген болады. Трансформатор салмақты болғандықтан тележкаға орнатылады.

Трансформатордың желілік кернеуді қосуға арналған қысқыштары корпустың сол жағында, ал пісіру сымдарына арналған қысқыштар оң жақта орналасқан; корпустың алдыңғы қабырғасында ағымдағы тоқ күшін реттегіштің тұтқасы және ток индикаторы орналасады. Құрылыс пен өнеркәсіпте СТШ-300, СТШ-500 және СТШ-500-80 типтегі пісіру аппараттары қолданылады. Маркасы СТШ-500-80 (2.10, а, б-сурет) трансформаторы алғашқы екі түрінен, пісіру токтарының екі диапазоныны болуымен ерекшеленеді.

Сурет 2.10 – Магниттік шунты бар трансформатордың

құрылымының схемелық кескіні

Орамдардың катушкалары үлкен пісіру тоғы үшін тізбектеле (2.10-сурет, а), ал кіші пісіру тоғы үшін параллель (2.10-сурет, б) қосылуға ауыстырыла алады. Оның бос жүріс кернеуі 80 В жоғары болады. Тізбектің.  орамаларын параллель қосуға арналған жұмыс кернеуі 25 В, ал тізбекттеп қосылу кезінде - 50 В құрайды. Трансформаторда пісіру тоқтатқаннан кейін 0,5...1 с аралығында бірінші орамды желіден ажырататын құрылғысы болады.. Монтах жұмыстарын хүргізу жағдайында салмағы 44 кг СТШ-250 типтегі жеңіл құрылғылар қолданылады.

Кейбір жағдайларда айнымалы токпен жұмыс жасайтын доғаның жану тұрақтылығын арттыру үшін 50 Гц жиіліктегі дпісіру тогына жоғары жиілікті (150 ... 500 кГц) және жоғары кернеулі (1500 ... 6000 В) токты қосымша беру әдісі қолданылады. Мұндай шаралар жұқа қабырғалы бұйымдарды төмен қуаттылықтағы доға және 20 ... 40 А пісіру тогымен пісіру кезінде, сондай-ақ пісіруді газдардармен қорғағанда, арнайы болаттар мен кейбір түсті металды пісіру кезінде қолданылады.

Мұндай жоғары жиілікті және жоғары кернеулі токтарды алу үшін осцилляторлар қолданылады (2.11-сурет).

ПЗФ – қорғағыш филбтр

П1– желілік сақтандырғыш

П2 – Тр2 трансформаторының

сақтандырғышы

Тр1 – 3-10 кВ дейін кернеу

жоғарылатқыш трансформатор

Р, С5, Тр2 – жійілікті 200-400

кГц дейін жоғарылататын

тербеліс контур

С6 – төменгі жйілік сүзгісі

Сурет 2.11 – Осцилятордың схемасы

Осцилляторды қолданған кезде доға электродты пісірілетін бұйымға тигізбестен де (1 ... 2 мм аралықпен) оңай жанады, бұл электрод пен пісірілген бөлшек арасындағы ауа саңылауын алдын-ала иондаумен түсіндіріледі.

§3 Пісіруге арналған түзеткіштер

Пісіру түзеткіштері – бұл үш фазалф айнымалы тоқты дүркінді тұрақты тоққа айналдырыатын құрылғылары (2.12-сурет).

Казіргі кезде қолмен және механикаландырылған қорғаушы флюс астында немесе қорғаушы газ ортасында пісіруге арналған түзеткіштер шығарылады. Олардыңнегізгі артықшылықтары:

- П.ә.к. өте жоғары және бос жүрісіндегі энергия шығыны аз;

- Динамикалық қасиеті жоғары;

- Айналып тұратын бөлшектері жоқ және шуы аз;

- Фазаларға түсетін жүктеме біркелкі;

- Массасы төмен.

Дегенмен түзеткіштер үшін ұзақ қысқа тұйықталу қауіпті диодтар күйіп кетуі мүмкін.бұдан өзге олар жүйедегі кернеудіңөзгеруіне сезімтал келеді.

Пісіру түзеткіштері негізгі екі блоктан тұрады: төмендетуші үш фазалы реттегіші бар трансформатордан және түзеткіш блоктан. Бұдан өзге олар реттегіш және қорғаушы құрылғылардан тұрады.

1 – түзеткіш блок; 2 – тартпалы тұтқа; 3 – сақтандырғыш; 4 – аппараттар блогы; 5 – желдеткіш; 6 –реле; 7 –трансформатор; 8 – екінші обмотка; 9 – бірінші обмотка; 10 – амперметр; 11 – лампа; 12 өшіргіш кнопка; 13 – скоба; 14 – тоқ реттеуші тұтқа; 15 –тоқ деңгейініңсатысын ауыстырғыш; 16 –кері сымныңжерге жалғау шинасы; 17 – тоқ жалғағыштар; 18 – жерге жалғау болты; 19 – электр жүйесіне қосатын штепселдік айырғыш

Сурет  2.12 – Пісіру түзеткішініңсыртқы пішіні

Айнымалы тоқты тұрақты тоққа айландыру селен немесе кремнии диодтары арқылы іске асырылады. Түзету схемасы алты ыйықтан тұратын көпір схемасы бойынша орындалады. Әрбір ыйықта айнымалы үш фазалы тоқтыңекі жарты периодын-да түзететін диодтар орнатылады (2.13-сурет). Пісіру түзеткіштері бір постық құлдыраушы, қатаң, баяу құлдыраушы және әмбебап сипсттамалы және көппостық қатаңсипаттамалы түрлерге бөлінеді.

Сурет 2.13 – Үш фазалы көпір схемасы

Түзеткіштерде құлдыраушы сипат пісіру тізбегіне реактивті катушка немесе күшті шашыраңқы магнит өрісті трансформаторды қосу арқылы орындалады. Көппостық түзеткіштерде құлдыраушы сипаттама жасау үшін әр бір орынға қосымша РБ типті реостат қосылады (2.14-сурет).

1– корпус; 2 – диапазондар тумблері; 3 – кедергілер секциясын ажыратқыштар; 4 – пісіру кабелініңклеммасы; 5 –нихром сымыныңнемесе лентсыныңсекциясы

Сурет 2.14 – Балласт реостатыныңсыртқы көрінісі

ВД типті түзеткіштер, қолмен доғалы немесе механикаландырылған пісіруге және қаптастыруда қолдануға арналған.

ВДГ (ВДГ-301, ВДГ-302, ВДГ-303) типті түзеткіштер қалыпты магнит шашыраушы трансформатордан үш фазалф қаннықан дросселден тұрады.

Қолмен және механикаландырылған пісіруге және жабынды төсеуге арналған ВД түзеткіштер сыртқы құламалы тоқ-кернеу сипаттамалы болады. Пісіру тогы сатылы (екі диапазон) және бірқалыпты (әр диапазонда) реттеледі. Пісіру тогының қосқышы түзеткіштің алдыңғы панелінде орналасқан және бір уақытта бірінші және екінші орамаларды «жұлдызша» (төмен ток диапазоны үшін) «үшбұрышқа» (жоғары ток диапазоны үшін) ауыстыруға мүмкіндік береді.

Сатыларға ауыстыру тек түзеткішті электр желісінен ажыратқаннан кейін ғана жүзеге асырылады. «Жұлдызшадан» «Үшбұрышқа» ауысу кезінде тізбектегі пісіру тоғының өсуі шамамен үш есені құрайды. Әр сатыдағы токты қадамсыз біркелкі реттеу бастапқы және екінші орамалардың катушкалары арасындағы қашықтықты өзгерту арқылы жүзеге асырылады. Екінші реттік ораманың катушкалары жоғарғы мойынтіректе қозғалмайды, ал бірінші ораманың катушкалары трансформатор өзегінің бойымен бұранданың көмегімен қозғалады. Бұрандалы тұтқаны сағат тілімен бұрау орамалардың катушкаларын бір-біріне жақындатады, орамалардың индуктивті мегнит өрісініңшашырауы азайтады және нәтижесінде пісіру тогын көбейтеді.

Тұрақты және баяу құламалы сыртқы сипаттамалары бар пісіруші тоқ көздері еритін электродтармен көмірқышқыл газ ортасында, флюс асты доғалы, және порошокты электродтармен пісіру үшін қолданылады. Олар құрылымдық жағынан да, электрлік схемаларымен де ерекшеленеді. Мысалы, BC типті түзеткіш үш фазалы қуатты төмендететін трансформатордан және селен түзеткіш блогынан тұрады.

Түзеткіш қондырғыдан кейін пісіру тізбегіне дроссель қосылады, бұл қысқа тұйықталу тогының ұлғаюын бақылауға мүмкіндік береді және шашыраудың салдарынан металл жоғалуын азайтады. Түзеткіште трансформатордың бірінші орамының санын ауыстыратын екі айырғышы болады ол арқылы трансформация коэффициентін өзгерту арқылы түзеткіштің шығу кернеуін реттейді.

Қадамдық реттеудің бір қосқышы үш позициядан тұрады, ал екінші реттегіштің сегіз позициясы бар. Осылайша, түзеткіште 24 пісіру тогының мәнін алуға болады. Пісіру тогын тек бос жүріс кезінде ғана реттеуге болады, бұл түзеткіштің маңызды жетіспеушілігі болып табылады. Олар өнеркәсіпте және құрылыста қолданылады, бірақ кейінгі кезде сирек қолданылады.

ВДГтүзеткіштері (ВДГ-301, ВДГ-302, ВДГ-303) қалыпты магниттік шашырауы бар трансформатордан және үш фазалы қаныққан дроссельден тұрады. Дроссельдің жұмыс орамалары түзеткіш блогының «иығына» кіреді. Шығу кернеуін реттеу қадамды-біркелкі. Қадамдық реттеу бірінші (кіріс) катушкасының орам санын өзгерту күш трансформаторының түрлендіру коэффициентін өзгерту арқылы үш сатылы өзгерте алады.. Әр диапазондағы бірқалыпты өзгерту қаныққан доссель арқылы  жүзеге асырылады. Түзеткіште қашықтан басқару құралы болады.

ВСЖ (ВСЖ-303) типті түзеткіштер пісіру кернеуін реттеуге арналған ерекше құрылымды үш фазалы трансформатордан тұрады.

ВСЖ түріндегі түзеткіштер (ВСЖ -303) арнайы құрылымдағы магниттік жүйесі бар үш фазалы трансформатордан тұрады, ол трансформатор магнитінің бөліктерінің магнит өткізгіштігін өзгерту арқылы түзеткіштің шығыс кернеуін реттеуге мүмкіндік береді. Трансформатордың екінші орамында шығыс кернеуін біртіндеп реттеуге арналған тарамдары бар (үш саты). Ауыстыру корпустың алдыңғы қабырғасына орнатылған тұтқаны бұрау арқылы жүзеге асырылады.

Әр сатыдағы кернеу біртіндеп өзгерту потенциометрмен реттеледі, оның тұтқасы басқару тақтасында орналасқан. Балқытылған металдың шашырауын азайту үшін пісіру тізбегіне сызықты дроссель енгізілген. Түзеткіште бос жүріс кернеуін біркелкі өзгерту, пісіру процесінің электр желісіндегі кернеу ауытқуларына тәуелді емес және жоғары техникалық-экономикалық көрсеткіштерге ие

ВДМ типті көппосты түзеткіштер сериалы түрде 1000, 1600, 3000 А тоққа арналып шығарылады.

ВДМ түріндегі көп постты пісіруші ​​түзеткіштер 1000, 1600, 3000 А номиналды токтарға арналып жүйелі түрде шығарылады. Түзеткіштер қатаң сыртқы сипаттамаларға ие және үш фазалы төмендеткіш трансформатордан, желдеткіші бар кремний жартылай өткізгіш құрыоғыға негізделген түзеткіш блогынан және қосып-өшіру, реттеу құрылғылардан тұрады. Құламалы сыртқы сипаттаманы алу және әр посттың пісіру тогын реттеутүзеткіштің құрамына кіретін РБ-301 типті балласты реостаттарды қосу арқылы жүзеге асырылады (тиісінше 6, 9, 18 дана),

ВСУ және ВДУ типтегі пісіру түзеткіштері - доғаның әмбебап көзі болып табылады. Олар автоматтандырылған және механикаландырылған доғалы пісіруде, қорғаушы газдард ортасында, порошокты сыммен, сондай-ақ қолмен пісіру кезінде доғаны қуаттандыруға арналған. ВСУ түзеткіштерінде әдеттегі үш фазалы төмендеткіш трансформатор қондырғысы мен түзеткіш қондырғыдан басқа төрт орамасы бар қанықтыру дросселі болады. Бұл орамаларды ауыстыру арқылы оның сыртқы сипаттамасын өрлеуші, құламалы және біртіндеп құламалы етуге болады.

ВДУ түзеткіштері түзету қуат орамаларында басқарылатын тиристорлық құрылғыларды қолдануға негізделген. Тиристордың басқару тізбегі пісіруге қажет сыртқы сипаттаманың түрін алуға мүмкіндік береді, пісіру тогын басқарудың кең спектрін қамтамасыз етеді және қоректендіру желінің кернеуінің ауытқуына юайланысты  пісіру режимін тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Кейбір пісіруші ​​түзеткіштердің техникалық деректері 2.2 кестеде келтірілген.

Кесте  2.2 – Пісіру түзеткіштері

| Аталуы | Техникалық сипаттамалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | кернеу, В | Тоқ күші, А |  | Тұтынатын қуаты, кВт | Бос жүріс кернеуі,В |  |  | Пісіру тоғын реттеу диапазоны |  | Габариты, мм | Салмағы, кГ | Диаметрі электрод/пісірусымы |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| ВДМ-6304 УЗ | 3*380/50 | 630 |  | 50 | 70 |  |  | - |  | 1100*620*850 | 280 | - |
| ВДМ-1203 УЗ | 3*380/50 | 1250 |  | 96 | 70 |  |  | - |  | 1100*620*850 | 350 | - |
| ВД-165 | 220 | 160(ПН20%) |  | - | 65 |  |  | 70–160 |  | 345*215*370 | 28 | - |
| ВД-201 | 220/380 | 200(ПН20%) |  | - | 65 |  |  | 60–200 |  | 260*390*450 | 32 | - |
| ВД-205 Ш | 220 | 200(ПН20%) |  | - | 55 |  |  | 30–200 |  | 320*410*420 | 52 | - |
| ВД-210 | 220/380 | 200(ПН20%) |  | - | 65 |  |  | 60–200 |  | 415*300*425 | 50 | - |
| ВД-250 Ш | 380/220 | 250(ПН40%) |  | - | 65 |  |  | 40–250 |  | 350*400*450 | 64 | - |
| ВД-305 Ш | 380 | 300(ПН40%) |  | - | 65 |  | 40–300 |  |  | 445*485*645 | 78 | - |
| ВД-306 Ш | 380/220 | 300 (ПН 40 %) |  | - | 65 |  | 60–300 |  |  | 460*350*600 | 70 |  |
| ВД-306 ДУ | 380 | 300 (ПН 60 %) |  | - | 90 |  | 30–300 |  |  | 480*630*630 | 169 | - |
| ВДУ–506 П | 380 | 500 (ПН 60 %) |  | - | 90 |  | 40–500 |  |  | 500*660*720 | 210 | - |
| ВДМ–350*2 | 380 | 2*350 (ПН 60 %) |  | - | 90 |  | 40–350 |  |  | 590*600*660 | 262 | - |
| ВДУ–250 | 380 | 250 (ПН 60 %) |  | - | 95 |  | 30–250 |  |  | 500*600*655 | 120 | - |
| ВД–121 УЗ (ЗАО «Икра») | 1*220 | 125 (ПН 20 %) |  | 7,5 | 50 |  | 40–125 |  |  | 480*220*340 | 27 | 2–3 |
| ВД–201 УЗ (ЗАО «Икра») | 3*380/ 3*220 | 200 (ПН 60 %) |  | 14,3 | 70 |  | 30–200 |  |  | 550*890*730 | 114 | 1,6–5 |
| ВД–306 УЗ (ЗАО «Икра») | 3*380/ 3*220 | 315 (ПН 40 %) |  | 23 | 70 |  | 50–325 |  |  | 550*890*730 | 124 | 2,5–6,5 |
| ВДУ–506 УЗ (ЗАО «Икра») | 3*380 | 500 (ПН 100%) |  | 23 | 68 |  | 95–615 |  |  | 550*840*730 | 210 | 3–10 |
| ВД–131 (ООО «ИТС– Краснярск») | 220/380 | 130 (20 %), 180 (20 %) |  | 12,5 | 100/ 70 |  | 35–130/ 38–180 |  |  | 360*360*940 | 60 | - |
| ВД–309 (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 | 300 (25 %) |  | 21 | 72 |  | 60–300 |  |  | 710*440*550 | 86 | - |
| ВД–413 (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 | 400 (60 %) |  | 32 | 90 |  | 45–500 |  |  | 770*400*770 | 125 | - |
| ВС–600С (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 | 630 (100 %) |  | 47 | 65 |  | 100– 700 |  |  | 600*8508775 | 250 | - |
| ВДГ–303–3 (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 | 315 (60 %) |  | 21 | 60 |  | 40–325 |  |  | 735*605*750 | 171 | - |
| ВДУ-630 (ООО «ИТСКрасно ярск») | 3*380 | 630 (100%) |  | 40 | 60 |  | 80–800 |  |  | 580*700*1100 | 320 | - |
| ВДУ-800 (ООО «ИТСКрасно ярск») | 3*380 | 800 (100 %) |  | 50 | 55 |  | 120– 1000 |  |  | 580*700*1100 | 370 | - |
| ВДУ-1250 (ООО «ИТСКрасно ярск») | 3*380 | 1250 (100 %) |  | 73 | 55 |  | 250– 1250 |  |  | 600*790*1410 | 520 | - |
| ВДУ-1601 (ООО «ИТС– Красноярск») | 3*380 |  | 1600 (100 %) | 132 | 85 | 250– 1600 |  |  | 680*1160*1025 |  | 660 | - |
| 1800HP «Pilot» | 380 |  | 140 (ПВ 60 %) | - | - | - |  |  | - |  | 20 | - |

§4 Пісіру түрлендіргіштері

Импульсті емес тұрақты пісіру тоғын түрлендіргіштерде немесе агрегаттар түрінде шығарылатын коллекторлық машина генераторларын қолданып алынады. Пісіру түрлендіргіші тұрақты ток генераторы мен айнымалы ток қозғалтқышынан тұрады, әдетте олар жалпы корпуста және ортақ білікте орналасқан болады (2.15-сурет).. Электр қозғалтқыш айнымалы энергияны түрлендіреді пісіру генераторы механикалық энергияны пісіру доғасын беретін электр тогына айналдырады. Қондырғылар ішкі жану қозғалтқыштарын пайдаланады. Пісіру генератор магниттік тіректері бар статордан және орамасы бар ротордан және коллектордан тұрады

Пісіруге арналған түрлендіргіштер келесі топқа бөлінеді:

- Бірмезгілде қосылатын пост санына байланысты:

а) бір пісіру доғасын қоректендіретін;

б) бірнеше пісіру доғасын қоректендіретін;

- Орнату тәсілі бойынша:

а) 	бір орында жылжымайтын;

б) 	орын ауыстыра алатын;

- Қозғалтқышыныңтүрі бойынша:

а) 	электромотор;

б) 	бензин не дизель мотор;

- Жасалу түрі бойынша:

а) бірқорапты;

б) мотор мен генератор жеке орналасаты, біліктері муфта арқылы байланысады.

Бірпосттық пісіру түрлендіргіші 35-суретте көрсетілген, ол мотор мен генератордан тұрады. Пісіру пенераторлары құлдыраушы электромагнитті схема бойынша және қысқа тұйықталу тоғын шектейтін етіп жасайды.

Пісіру генераторы. Бұл пісіру доғасын тұрақты ұстап тұратындай және пісіру тоғыныңшамасына байланысты магнит өрісі оныңсыртқы сипаттамасын өзгертіп отыратын тұрақты тоқтыңгенераторы. Ол генератор тұрақты пісіру тоғын береді магнит полюстері бар статордан, обмоткасы бар якорден және коллектордан тұрады. Генератордың жұмысы барысында якордыңобмоткасы статордыңполюстеріндегі магнит өрісін қиып өтеді онда айнымалы тоқ туындайды ол коллектор арқылы тұрақты тоққа түрлендіріледі. Генератордыңякоры электромотордыңнемесе іштен жану мотрларыныңкөмегімен іске асырылады. Коллекторға көмір щеткалар жанасып тұрады-да пісіру тоғы алынады. Коллектордан шығатын қысқыштарға (клеммаларға) пісіру кабелі жалғанады.

1 – коллектордыңмыс пластиналары; 2 – генератордыңщеткасы; 3 – реттегіш реостат; 4 – таратушы құрылғы; 5 – қысқыштар (зажимы); 6 – вольтметр; 7 – желдеткіш; 8 – үшфазалы асинхронды мотор; 9 – тұтқа; 10 – магнит полютері; 11 – корпус; 12 – якорь

Сурет 2.15 – Пісіру түрлендіргішініңсыртқы көрінісі

Олар әртүрлі электірлік схемалар бойынша жасалады,  ГСО типті генераторлар құлдыраушы сипаттамалы ПСО-300, ПСО-500 типті түрлендіргіштер қатаңжәне баяу құлдыраушы сипатты, ал ГСГ және ПСУ-300, ПСГ-500 типті түрлендіргіштер әмбебап сипатты болады..

Құлдыраушы сипаттамалы генераторларлар ең кең таралған болып табылады. Олардыңсхемасы келесідей болады:

- Тәуелсіз қозушы және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы;

- Өзі қозатын және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы.

Тәуелсіз қозушы және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы генератордыңсхемасы 2.16, а-суретте көрсетілген.

а)                                              б)

а – тәуелсіз қозушы және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы,

б – өзі қозатын және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы.

Сурет 2.16 – Пісіру генераторыныңпринциптік схемасы

Өзі қозатын және магнитсіздендіретін тізбекті обмоткалы генератордыңсхемасы 2.16, б-суретте кескінделген(рис.

Пісіру түрлендіргіштерінің қысқаша техникалық сипаттамалары 2.3 –кестеде  келтірілген.

Кесте 2.3 – Пісіру түрлендіргіштерінің техникалық сипаттамалары

| Мотордыңмаркасы | Генера тордың маркасы | Кернеу, В |  | Тоқ күшін реттеу шегі, А | Тұтыну қуаты, кВ·А | Салмағы , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бос жүріс | Жұмыс |  |  |  |
| 300-2 | ГСО-300 | 90 | 32 | 115…315 | 13 | 435 |
| ПСО-315М | ГСО-300 | 90 | 32 | 115…315 | 13 | 393 |
| ПСО-500 | ГСО-500 | 80 | 40 | 120…600 | 28 | 960 |
| ПД-305 | ГД-312 | 90 | 32 | 40…350 | 10,4 | 310 |
| ПД-501 | ГСО-500 | 90 | 40 | 125…600 | 28 | 545 |

Жылжымалы пісіру (агрегаты) түрлендіргіші электр желісі жоқ жерлерде қолданылады. Ол бензин немесе дизел мотордан және пісіру генераторынан тұрады 2.17-сурет.

1 – генератор;  2 – мотор; 3 – айналу жылдамдығын реттегіш; 4 – отын багы

Сурет 2.17 – Пісіру түрлендіргішінің (агрегатының) сыртқы түрі

Осындай түрлендіргіштердің (агрегаттардың) қысқаша техникалық сипаттамалары 2.4 -кестеде келтірілген.

Кесте2.4 – Түрлендіргіштердің қысқаша техникалық сипаттамалары

| Маркасы | Кернеу, В |  | Тоқ күшін реттеу шегі, А | Тұтыну қуаты, кВ·А | Салмағы , кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бос жүріс | Жұмыс |  |  |  |
| АДБ-3122 | 100 | 32,6 | 15…350 | 29 | 720 |
| АСД-300М | 100 | 32,6 | 100…315 | 15 | 920 |
| АДД-303 | 100 | 32,0 | 100…315 | 15 | 940 |
| АДД-3114 | 95 | 32,6 | 15…350 | 19 | 750 |
| АДД-4001 | 100 | 36 | 50…450 | 37 | 855 |
| ПАС-400-VIII | 90 | 40 | 120…600 | 44 | 1900 |

Доғалық қуат көздеріне қызмет көрсетудегі пісірушінің негізгі міндеттері.

1. Доғаның қуат көзін қоспас бұрын оны шаң мен кірден тазартып, пісіру сымдарының оқшаулауының (изоляциясының) дұрыстығын, олардың жалғанғанын және гайкаларды қапсырмаларға мықтап бекітілгенін тексеру керек, сонымен қатар пісіру орнын қалқандармен, экрандармен немесе брезент перделерімен қоршауға болады. Егер түрлендіргіштен және пісіру сымдарынан ақаулар табылса, оларды жою туралы өндірістік шеберге, пісіру жабдықтарының ақауларына жауапты маманға  немесе электрикке хабарлап ақауларды түзетткеннен кейін тоқ көзін жұмысқа қосуға болады.

2. Иоқ көзінің жер сымының бар екеніне және оның сенімді жалғанғанына көз жеткізу керек.

3. Ашық жерде жұмыс істеу кезінде қалқандар мен шатырларды пайдаланып  атмосфералық жауын-шашыннан қорғау керек.

4. Доғаның қуат көзін магниттік айырғыштармен немесе ажыратқышпен қосу керек.

5. Пісіру кезінде брезен киім мен арнайы қолғаптарда жұмыс жасау қажет.

Ылғал ауа-райында немесе дымқыл бөлмеде резеңке төсеніштерді қолдану керек.

§5 Контактілік пісіру қондырғылары

Электр контактілік пісіру металл бөлшектерінен электр тогы өткенде оларды қыздыру, балқыту және қысу, соңынан пісіру аймағын пісірілетін бөлшектер денесінің жылу өткізгіштігі есебінен суыту нәтижесінде ажырамас біріктіру пайда болу үрдісі болып табылады.

Контактілік пісіру алынатын біріктіруі сенімді, автоматтандырылуы және механизацияландырылуы жоғарғы деңгейлі, өндіріс мәдениеті және үрдіс өнімділігі жоғары пісіру әдістеріне жатады.

Біріктіруді алу әдісі бойынша түйістіріп, нүктелік және тігістік контактілік пісіру болып бөлінеді (2.18 сурет).

а) – түйістіріп; б) – нүктелік; в) – тігістік контактілі пісіру

Сурет 2.18 – Контактілі пісірудің түрлері

Пісіру трансформаторынан ток пісіру бөлшектеріне (2) сумен салқындатылатын электродпен (1) өткізіледі. Пісіру орнында (3) джоульдік жылу бөліну және қысылу есебінен бөлшектердің пісірілуі жүреді.

Электродтардың арасында бөлінетін энергияның Q (Дж) жалпы мөлшері

(2.1)

мұнда Rк – бөлшектер расындағы контактілік кедергі, Ом;

Rд – электродтан пісіру орнына дейінгі бөлшек кедергісі, Ом;

I – пісіру тогы, А;

τ – токтың өту уақыты, с.

Формуладан бөлшектердің контакт нүктесіндегі кедергісінің аздығынан пісіруге қажетті энергия бөлшектердің барлық массасын қажетсіз қыздыру және жылу шығынын азайту үшін қысқа уақыт аралығында (секунд бірліктерінде) контакт кедергісі арқылы өтетін токтың (жүздеген және мыңдаған ампер) үлкен мәндерінде алынуы керек екендігі көрінеді. Контактілік пісірудің ПӘК жоғарылату үшін пісіру тогының тізбегінің және пісіру электродтарының кедергілері неғұрлым аз болуы қажет. Сондықтан нәрлендіру көздерін кедергісі төмен материалдардан жасап, пісіру орындарына мүмкіндігінше жақын орналастырады. Пісіру машиналарының электродтарындағы кернеу 1-16 В шаманы құрайды.

Біріктірілетін метал бөлшектерінің қызуы олардың жанасу жазықтығында контакт орнында жүреді. Бұның себебі кедергі контакт орнында ең жоғары болады. Металл беті идеалды тегіс болмайтындықтан, электр тогы пісіру бөлшектерінің қысылуы кезінде жанасатын жеке нүктелері арқылы ғана өтеді. Жанасу нүктелерінің ауданы өте кіші болғандықтан, ток өтуіне үлкен кедергі пайда болады, бұл металдың қатты локалды қызуын тудырады. Пісіру орнында температураның жоғарылауынан оның кедергісі өседі, бұл жылу бөлінуін ұлғайтып, металдың балқу температурасына дейін қызуын тездетеді. Металл балқыған немесе пластикалық күйге дейін қызған кезде, бөлшектердің сығылуы нәтижесінде олардың пісірілуі болады. Пісіру нүктесінде металдың қатуы ток ажыратылғаннан кейін пісіру бөлшектерінің жылу өткізгіштігі арқылы жүреді.

(2.1) формуласынан контактілік пісіру кезінде қыздырылу токтың өту уақытына тәуелді екені көрінеді. Жоғары күшті токтарды қолданып бөлшектерді тез немесе төмен токтарды пайдаланып баяу және біртіндеп қыздыруға болды. Қыздырудың минималды уақыт ішінде жоғары күшті токтарды қолданып пісіру режимін «қатаң» деп атау қабылданған. Олар қыздыруға сезімтал легирленген болатты және оңай балқитын түсті металдарды пісіруде қолданылады. Мысалы, алюминий және оның қорытпалары келесі көрсеткіштерде пісіріледі: ток тығыздығы j=160-400 А/мм2; қысымы p=0,4-1,2 ГПа; пісіру уақыты tпіс=0,1-1,0 с.

Токтың ұзақ өту және біртіндеп қыздыру режимі «жұмсақ» деп аталынады. Олар қыздыруға сезімталдығы азырақ қарапайым көміртегілік болатты пісіруде қолданылады және келесі көрсеткіштермен сипатталады: j=80-160 А/мм2; p=0,15-0,4 ГПа; tпіс =0,5-3 с.

Контактілік пісіру қондырғылары екі негізгі бөлшектерден тұрады: электрлік және механикалық. Электрлік бөлігі арнайы құрылымды пісіру трансформаторынан, ток өткізгіш бөліктерінен және пісіру тогын ажыратып-қосу құрылғысынан тұрады. Қондырғының механикалық бөлігі пісіру бөлшектерін импульстық қысатын құрылғы болып табылады.

Түйістіріп пісіру – бұл бөлшектердің бірігуі барлық жанасу аудандары бойынша жүргізілетін контактілік пісіру әдісі. Арматура, құбырлар, рельстер т.б. осы сияқты бұйымдарды пісіріп біріктіруге қолданылады.

Түйістіріп пісірудің кедергімен және балқытумен жүргізілетін екі жолы бар.

Кедергімен пісіру кезінде пісіру бөлшектері (2) ток өткізгіштерде (1) бекітіледі және Fқыс күшімен қысылады (2.18 а сурет). Олар арқылы ток өткенде металдың балқу температурасына жақын (0,8-0,9 Тбал) температураға дейін бөлшектердің түйіндесу жерінде (3) қыздырылу болады. Одан кейін сығылу әрекетін жылдам ұлғайтады (бөлшектердің отыруы). Соның нәтижесінде қатты фазада пісірілу бірігуі пайда болады.

Балқытып пісіруді қыздырып және үзіліссіз балқытып пісіру деп бөледі.

Үзіліссіз балқытып пісіру кезінде бөлшектер пісіру трансформаторы қосылып тұрғанда жақындатылады және қысу жолымен түйістіріледі. Содан кейін қысу күшін азайту нәтижесінен контактілік кедергі ұлғайып, пісіру тогы төмендейді. Жанасу қысымын азайтқанда жазықтық бойынша бөлшектердің жанасуы бөлек нүктелердегі жанасуға көшеді. Бұл нүктелерде қыздыру әсері жоғарылап, бөлек шығып тұрған жерлері балқиды. Металдың бұл шығып тұрған жерлерінің жойылуынан кейін пісіру тогының жаңа өту жолдарын туғызатын келесі шығып тұрған жерлердің жанасуы басталады.

Пісіру бөлшектерінің ұштарының балқуы олардың арасында сұйық металдық қабатша пайда болғанша жүреді. Осыдан кейін аздаған күш салысы арқылы балқыған түйіндесудің жаппай метал біріктіруі туындайды.

Балқыған металдың артығы пісірілген бөлшектер арасындағы саңылаудан сығылып шығарылады («грат» деп аталады).

Қыздырып балқытып пісіру кезінде бөлшектердің алдын-ала ұштарын қысқа уақытқа тұйықтап қыздырып, содан кейін балқытады.

Бөлшектердің түйіндесуін балқытып пісірудің балқытпай пісірумен салыстырғанда келесі артықшылықтары бар: көп механикалық өңдеуді қажет етпейтін берік тігіс береді; пісіру қондырғысының қуатының аздығы; электр энергиясының төмендетілген меншікті шығыны; түрлі-түсті металдарды пісіру мүмкіндігі.

Кемшіліктеріне пісіру бөлшектерінің түйісуінде «граттың» болуын және аздаған металл шығынын жатқызуға болады.

Түйістіріп пісіруге арналған машиналарды пісіру әдісі (түйіндесудің балқытылуы арқылы және балқытылуынсыз), тағайындалуы (универсалды және арнайы) және қондыру әдісі (стационар және жылжымалы) бойынша бөлуге болады.

Сонымен қатар машиналарды қуаты, қыстыру құрылғысының типі және беру механизмі бойынша ажыратады.

Жалпы тағайынды машиналар үш топқа бөлінеді: кедергімен пісіруге арналған автоматты емес аз қуатты, кедергімен және балқытумен пісіруге арналған орташа қуатты және балқытып (қыздырып балқытып) пісіруге арналған автоматтандырылған орташа және көп қуатты.

Универсалды машиналар аздаған және жекеленген өндірісте әртүрлі бөлшектерді пісіруде, ал арнайы машиналар үлкен және салмақты өндіріс жағдайында біртекті бөлшектерді пісіруде қолданылады.

Нүктелік пісіру жұқа қалыңдықты (5-6 мм) метал жолақтары мен парақтарын контактілік пісірудің ең кең тараған тәсілі. Бұл үрдісте электрод ұстағыштарда  қыстырылған екі электрод арасына пісірілмек бөлшек орналастырылады (2.19 сурет).

Басқыш механизм көмегімен электродтар пісірілмек бөлшектерді тығыз қысады. Электродтарды қысқаннан кейін электродтарға кернеу беріледі және бөлшектер арқылы өтетін ток пісірілу орнын керекті температураға дейін қыздырады. Жеткілікті қысқан кезде осы жерде ажыратылмас пісірілу қосылысы   пайда   болады.   Пісіру   нүктесінің   ортасының     температурасы

Сурет 2.19 – Нүктелік пісірудің негізгі тәсілдерінің қағидалық сұлбалары

пісірілген металдың балқу температурасынан бірталай жоғары және оның диаметрі электрод диаметріне жақынырақ болады.

Бір нүктені пісіруге қажетті уақыт пісірілу бөлшектерінің қалыңдығы, материалының физикалық қасиеттері, пісіру құрылғысының қуаты, бөлшектерінің сығылу дәрежесімен анықталады және секундтың мыңдаған бөлігінен (түсті металлдардың жұқа беттерін пісіргенде) бірнеше секунд (жуан болат бөлшектер) аралығында өзгереді.

Нүктелік пісірудің циклы 2.20 суретте көрсетілген. Әдетте пісіру операциясы келесі тізбекте жүргізіледі. Бөлшектер электродтармен ток өткізбей тұрып қысылады. Бөлшектер арқылы ток жіберіледі де, ток импульсі соңында қысым көтеріледі. Ток тоқтатылып, жоғарғы электрод көтеріледі. Қысымды көтеру пісіру орнында бөлшектер тесілуі немесе жеткіліксіз пісірілуі болмауы үшін қажет операция. Екінші ретті тізбектің кернеуін және пісіру тогының күшін басқару ауыстырып-қосқыш көмегімен бірінші ретті ораманың орамдарын өзгерту арқылы жүзеге асырылады. Токтың өту уақыты сол сияқты автоматты түрде басқарылады және ұсталынады.

Нүктелік пісіру машиналары токты жеткізу әдісімен ерекшеленеді. Бірнүктелік екі беттік (қалыпты) пісіру көбірек таралған (2.19 а сурет).

1-бөлшектерді электродтармен қысу;2-электродтарды қысылу күйінде ұстау, ток импульсінің соңында қысымды көтеру; 3-қысымды алу;

4- токты қосу; 5- токты ажырату.

Сурет  2.20 - Нүктелік пісіру циклы

Жоғарғы және төменгі электродтар жұмыс беті пісіру орнын шоғырлы қыздыруға жеткілікті токтың тығыздығын қамтамасыз ететін болып  жасалады. Электродтардан қалған ойыстарды кішірейту үшін пісірілмек бұйымның бір жағынан «ізсіз» пісіру тәсілінің бірін қолданады (2.19 а,б,в сурет). Бұл электродтардың біреуінің жұмыс ауданын ұлғайту арқылы (2.19 а сурет), жалпақ электродпен пісіру арқылы (2.19 б сурет) жүзеге асады. Шоғырланған қыздыруды қамтамасыз етуге қажетті ток тығыздығын қалыпты жұмыс беті бар екінші электрод қамтамасыз етеді.

Қалыпты бірнүктелі пісіруді жүзеге асыру мүмкіншілігі болмаған жағдайда жанама ток жеткізушісі бар нүктелік пісіру қолданылады. Бұл жағдайда, бір жағынан қалыпты контактілі беті бар электрод ток жеткізеді, ал басқа жағынан ток үлкенірек контактілі беті бар электродпен жеткізіледі (2.19 г сурет). Пісіруден кейін қалатын жергілікті деформация қалдықтарын азайту үшін 2.19 д,е  суреттерінде көрсетілген тәсілдер қолданылады.

Жұқа бетті бұйымдарды пісіргенде біржақты көпнүктелік пісіру (2.19 ж сурет) қолданылады. Жұпталған трансформатордан екі жақты ток жеткізушілермен қалыңдығы жуан металл бұйымдардың екі нүктесінде бір мезгілде пісіруді жүргізуге  болады (2.19 з сурет).

Нүктелік пісіруге арналған машиналар электродтарды педальді, электрлі немесе пневматикалы сығу механизмді болып бөлінеді. Одан басқа, нүктелік пісіру машиналары – стационарлық универсалды, жылжымалы универсалды, стационарлы арнайыландырылған (көпнүктелік) және рельефті пісіру престері болады.

Ірі бұйымдарды нүктелік пісіру, сонымен қатар ыңғайсыз жерлерде пісіру кезінде пісіру қысқыштары және пісіру тапаншалары сияқты жылжымалы пісіру машиналары қолданылады.

Көпнүктелі пісіру машинасы бұйымның бір орнатылуында тізбектеп бірнеше нүктені пісіреді және нүктелік пісіру үрдісінің жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді. Көпнүктелік машинаның екі түрі болады. Пісірілу беттеріне бірінші түрлі машиналарда бір мезгілде сол уақытта пісіру тогы өтіп жатқан тек қана екі электрод түсіріледі. Екінші типті машиналарда бұйым бетіне барлық электродтар бір мезгілде түсіріледі, ток тізбекпен жұпталған электродтармен өтіп, металды пісіреді.

Арнайы машиналар көп электродты немесе әдетті, беттері айналатын, бөлшектерді беру және айналдыру механизмдердерімен жабдықталған болады. Көп электродты машиналар электродтарды гидробөлгіш арқылы кезектеп қысып, оларға ток бөлгішпен ток беретін; электродтарды  бір мезгілде қысып, трансформаторлар пісіру тізбегінде ток бөлгішпен тізбектей жалғанған немесе бірнеше трансформаторды бірінші жақтан бір мезгілде не топтап қосылған етіп жасайды. Көп трансформаторлы машиналар өндірісте микропроцессорлармен жабдықталған роботтехникалық қондырғыларда кеңінен қолданылады. Айналу беті бар машиналар құрастыру және пісіру үрдістерін қабаттастырғанда қолданылады.

Нүктелік машиналардың электродтары олардың тұмсығында бекітілетін электрод ұстағыштарға орнатылады. Электрод ұстағыштар латуннан дайындалады. Олардың ішінде салқындату үшін су жүретін құбырлар қарастырылады. Суытатын су ауыстырылатын электродтың ішкі құбырына дейін бара алады, олар суықтай тартылған қызыл мыстан немесе арнайы хромоцинкмыстық қорытпадан турады.

Тігістік пісіру

Тігістік пісіру екі метал беттің екі жағынан айналатын доңғалақтар арасында өтетін ток арқылы жүзеге асады. Тігістік пісіру машиналары екі доңғалақтардан тұрады, олардың біреуі жетектен, ал екіншісі металл қозғалғанда үйкеліс күшінің әсерінен айналады. Жұмыс істеуіне қарай тігістік пісіру нүктелік пісіруге ұқсас (2.21 сурет).

1-пісіру трансформаторы; 2-контактілік роликтер;

3- қысатын құрылма; 4-пісірілетін бөлшектер

Сурет 2.21 - Тігістік пісіру сұлбасы

Тігістік пісіру кезінде келесі режимдер қолданылады: доңғалақтардың токтың үздіксіз берілісіне байланысты үздіксіз айналуы; токтың үзік беріліс кезінде доңғалақтардың үздіксіз айналысы; токтың үзік берілісі кезінде доңғалақтардың да үзік айналысы (адымдық пісіру).

Бірінші режим екі металлдың қалыңдығы 1,5 мм аспаса қолданылады, өйткені қалың металлдар доңғалақтан шығып, суыған соң ажырауы мүмкін.

Сонымен қатар үздіксіз пісірген кезде металдардың зақымдалуы болуы мүмкін.

Кең таралған пісірудің екінші режимінде пісіру тігістерінің зақымдалуы аз және электр шығыны да аз болады.

Тігістік пісіру қалыңдығы жіңішке ыдыстарды, метал құбырларды және осындай бұйымдарды пісіргенді тиімді.

Тігістік пісіру құрылғылары қондыру түріне байланысты стационарлы және жылжымалы болып бөлінеді, доңғалақтың орналасуына байланысты бойлай және көлденең, жетегіне байланысты серіппелі рычагтық және механикалық басу жетекті, доңғалақтардың орналасуына байланысты бір және екі жақтық орналасу, доңғалақтар санына байланысты  бір, екі және көп доңғалақты болып бөлінеді.

Контактілік пісіру құрылғыларының электр қондырғылары

Контактілік пісіру жоғары өнімді, ал көп жағдайда жалғыз болуы мүмкін және экономикалық тиімді біріктіру тәсілі болып табылады.

Шығарылатын контактілік пісіру машиналары жалпы тағайынды және белгілі бір өнімді пісіруге арналған жоғары өнімді арнайы машиналар болып бөлінеді.

Жоғары өнімді контактілік пісіру машиналарында сенімділігін жоғарылату мақсатында эпоксидті компаунд құйылған, оратылған өзекті және орамалы пісіру трансформаторлары, интегралды сұлбалы басқару аппараттары кеңінен пайдаланылады; тиристорлар қолданатын ток ажыратқыштар, жоғары өнімді пневматикалық және гидравликалық аппаратура қолданылады.

Контактілік пісіру машиналары нәрлендіру тегіне, энергияны түрлендіру немесе жинақтауына қарай мына түрлерге бөлінеді: а) өндірістік немесе төмендетілген  жиілікті бір фазалы айнымалы токты; б) тұрақты токты (токты екінші ретті контурда түзетумен); в) үш фазалы, төмен жиілікті тиристорлы түзеткішпен; г) энергия жинақтағышпен (конденсаторларда, электролиттік жүйеде, айналып тұрған массада).

Ток трансформаторының төменгі кернеу жағында ток түзеткіші бар контактілік пісіру машиналары үлкен габаритті аллюминий қорытпаларынан, титаннан, ыстыққа төзімді және тот баспайтын болаттан жасалған құрылымдарды пісіруде бірқатар технологиялық және энергетикалық артықшылықтар береді. Олар төмен жиілікті машиналармен салыстырғанда әмбебап және жұмыста сенімді, энергия шығыны аз және металл сыйымдылығы көбірек.

Пісіру машиналарында тұрақты токты қолдану пісіру сапасының жоғарылығымен қатар жылдамдығын көбейтеді, ал көп электродты машиналарда электродты кезектеп немесе топтап қосуды бір нәрлендіру көзінен жасауға болады. Бұл электродтарды ыңғайлы орналастырып көп электродты машиналардың, престердің, пісіру кешендері мен желілерінің құрылымын жақсартуға мүмкіндік береді.

Қалың емес жеңіл қорытпалы өнімдерді нүктелік пісіруге қолданатын конденсаторлық машиналардың артықшылықтарына жүйедегі кернеудің кез келген тербелісінде пісіру тогын тұрақты ұстап тұруы және басқа нүктелік пісіру машиналарына қарағанда жүйеден қуатты аз тұтынуы жатады.

Контактілік пісіру машинасының электрлік күшті бөлігі кернеуі 380 немесе 220 В нәрлендіру торабынан 75-750 кВА қуат, 2-10 кА пісіру тогын алуды қамтамасыз етеді.

Бір фазалы айнымалы ток машиналарын пайдалану үш фазалық желіде фазалар қиғаштауын туғызуы себепті қуат жағынан шектеледі. Пісіру машиналарының қайталана-қысқа мерзімді жұмыс режимі желі кернеуін периодты өзгертіп, басқа электр тұтынушылардың жұмысына зиян келтіреді.

Пісіру машиналарының қуат коэффициенті 0,6-0,7 құрайды.

Тұрақты ток машиналарының артықшылықтары: фазалардың біркелкі жүктелуі, ток импульсының қалпын және ұзақтығын реттеудің көп мүмкіншіліктері, сонымен қатар көп импульстік режимнің алынуы; бір фазалы машиналармен салыстырғанда қуаттың азырақ жұмсалуы; пісіру тогына ферромагниттік массалардың әсерінің жоқтығы.

Төмен жиілікті машиналарда өндірістік жиіліктік үш фазалы ток төмен жиілікті 5-20 Гц токтың импульстеріне түрлендіріледі. Олардың артықшылықтары  пісіру тогының импульсінің қолайлы қалпы –баяулап өсуі және төмендеуі, контурдың индуктивтілігінің төмендеуінен үш фазалық желіні бірқалыпты төмендетілген қуатпен жүктеу және жоғарылатылған қуат коэффициенті болып табылады.

Энергия жинайтын контактілік пісіру машиналарында үзіліс кезінде жинақтауышта желіден энергия баяу жиналып, пісіру үрдісі кезінде оны қысқа мезгілде қолданады.

Контактілік пісіру машинасының берілген өнімділігін және пісірудің жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін пісіру тогының әр циклда өту уақытын қатаң сақтау керек.

Бұл үшін пісіру тогының ажыратқыштарын пайдаланады. Олар механикалық, асинхрондық электромагниттік, синхрондық электромагниттік, игнитрондық т.б. болуы мүмкін. Пісіру тогының ағу уақыты арнайы электромеханикалық, электропневматикалық және электрондық уақыт реттегіштермен іске асырылады.

§6 Ультрадыбыстық пісіру және оның қондырғысы

Ультрадыбыстық пісіру - ультрадыбыстық тербелістің әсерінен орындалатын қысыммен пісіру. Пісірудің бұл түрінде жоғары (ультрадыбыстық) жиіліктегі және салыстырмалы түрде аз қысымды күштердің механикалық тербелісі пісірілген бөліктерге әсер еткен кезде бөлінбейтін буын пайда болады. Пісіру беттік пісіру, қыздыру және қысым жасау үшін қолданылатын беттердің өзара үйкелісі нәтижесінде жүзеге асырылады. Үйкеліс күштері ультрадыбыстық жиіліктегі (20–30 кГц) механикалық тербеліс кезінде осьтік күшпен сығылған жұмыс бөлігі пайда болады

Осындай жиіліктегі механикалық тербелісті алу үшін магнитострикциялық әсер қолданылады, ол айнымалы магнит өрісінің әсерінен кейбір металдардың, қорытпалардың және керамикалық материалдардың өлшемін өзгертуіен тұрады.

Ультрадыбыстық пісіру машиналары қуат көзінен, басқару жабдығынан, тербелмелі механикалық жүйеден және қысым түсіретін механизмнен тұрады. 2.22 суретте қарапайым ультрадыбыстық қондырғылардың схемалары көрсетілген.

Пісірілген пластиналар 3 тірекке орналастырылған. Ұшы (электрод 4 немесе ролик 5) серпімді тербеліс трансформаторы арқылы магнитострикциялық түрлендіргішке 1 жалғанған  толқын өткізгішті 2 арқылы механикалық тербелістер қозғалмалы электродқа жеткізіледі. Пісіру кезінде ультрадыбыстық тербелістер электродқа үздіксіз беріліп тұрады. Серпімді тербелісті қоздыратын тербелмелі жүйенің элементі магнитострикциялық әсерді қолданатын электрмеханикалық түрлендіргіш 1 болып табылады.

Айнымалы кернеу трансформатор орамасында магниттейтін ток тудырады, ол түрлендіргіштің материалындағы айнымалы магнит өрісін қоздырады. Магнит өрісінің кернеулігі шамасы өзгергенде материалдың өлшемінің мезгіл-мезгіл өзгеруі орын алады, ал серпімді тербелістердің жиілігі екі еселенген ток жиілігіне тең болады. Толқындық қондырғының соңындағы тербелістердің амплитудасы 20–40 мкм болады. Пісіру үйкелісетін беттердің бөлшектерінің өзара әрекеттесуінен туындаған үйкеліс әсерінен атқарылады.

а)                                                                         б)

а) - нүктелік; б) – тігістік; 1 – магнитстрикциялық тербелістер генераторы;

2 – толқын өткізгіш; 3 – пісірілетін бөлшек; 4 – электрод; 5 – аунақ (ролик)

Сурет 2.22 – Ультрадыбыстық пісіру аппараттарының схемасы

Осылайша, ультрадыбыстық тербелістердің нәтижесінде беткі қабықтарды жанасатын беттердің жұқа қабатты тоттарды бұзатын ығысу деформациясы пайда болады. Тоттанған пленкалар бұзылған кезде байланыс нүктелер пайда болады, металдың беткі қабаттары қызады, аздап жұмсарады және сығымдайтын күш әсерінен пластикалық деформацияға ұшырайды, пісірілетін беттер атомаралық күштердің әсер ететін қашықтықына жақындайды, нәтижесінде пісірілген байланыс пайда болады.

Бұл кезде пісірілген металдарға салыстырмалы түрде аз жылу әсері етеді олардың құрылымы мен қасиеттерін минималды өзгеруін қамтамасыз етеді. Мысалы, Cu үшін байланыс аймағындағы температура 600 ° C-тан аспайды, ал Al пісіруде- 200-300 ° C.

Ультрадыбыстық пісірудің параметрлері тербеліс генераторының қуаты, тербелістердің амплитудасы, қысым және пісіру уақыты болып табылады. Ультрадыбыстық пісіру металдан және кішкене қалыңдықтағы қорытпалардан (әдетте 1 мм-ден аз) және пластмассадан пісіру үшін қолданылады.

Ультрадыбыстық пісірудің артықшылықтары:

• пісірілетін бөлшектерді едәуір қыздырмай қатты күйде пісіру, бұл морт сынғыш бөлшектерді құрайтын химиялық белсенді материалдар мен қорытпаларды пісіруге мүмкіндік береді;

• жіңішке және өте жұқа бқлшектерді пісіру  және жапсыру мүмкіндігі

• кіші қысу күштерін қолдану (0,1-2,5 кН), нәтижесінде түйіскен жердегі деформация шамалы болады (майысқақ 5–10%);

• пісіру жабдықтарының төмен қуаттылығы және оны жобалаудың қарапайымдылығы.

Ультрадыбыстық пісірудің кемшіліктері пісірілетін бөліктердің шектеулі қалыңдығы (1 мм-ден аз), жоғары жиілікті генераторлардың қымбаттығы және адам ағзасына жоғары жиілікті тербелістердің  зиянды әсері.

§7 Диффузиялық пісіру және оның жабдықтары

Диффузиялық пісіру тәсілі температураның белгілі берілген уақыт әсер етуімен және пластикалық деформацияға ұшырауынн бөлшектердің атомдарының өзара диффузиясы нәтижесінде қалыптасатын қысыммен пісіру.

Диффузиялық пісірудің негізгі параметрлері - қыздыру температурасы, қысым күші, қыздыру уақыты және пісіру жүргізілетін орта.

Біртекті металдарға арналған температура, әдетте, металдың немесе қорытпаның балқу температурасының 0,5-0,8 деңгейін, ал ұқсас емес металлдарды пісіру кезінде жеңіл балқыйтын металдың балқу температурасының 0,5–0,7 шамасын  құрайды. Мұндай температура материалдардың бетіндегі атомдарының өзара диффузиясын тездетеді және металлдың пластикалық деформациясын біркелкі болуына көмектеседі. Бөлшектерді қыздыру негізінен индукциялық токтар арқылы жүзеге асырылады, басқа да мүмкін болатын жылу көздерін қолдануға болады: бөлшектердің өзінен өткен электр тогына кетергісі , электронды сәуле және т.б.

Қосылыс түзетін бөліктердің жанасуындағы қысым, пісірілетін материалдардың температурасы мен түріне байланысты 3-5-тен 100 МПа-ға дейін өзгеруі мүмкін. Бөлшектерді күш түсіріп қысу негізінен пневматикалық жүйелер арқылы жүзеге асырылады. Пісіру уақыты бірнеше минуттан ондаған минутқа дейін созылады. Пісіру кезінде беттік тоттанған қабықшаларды жою және олардың пайда болу мүмкіндігін болдырмауға, пісіру үшін беттерді вакуумдық қорғау және алдын-ала тазарту арқылы қол жеткізіледі. Пісіру тотықтырмайтын қыздыру жағдайында жүзеге асырылады, ол үшін пісіру камерасында 10-1-10-3 Па дейін сиретілген ауа қысымы жасалады.

Диффузиялық пісірудің ерекше түрі - бақыланатын атмосферада пісіру, онда аргон және гелий газдарды қолданылады.

Диффузиялық пісіру қондырғысының құрылымы, пісіру режимінің схемасы және технологиялық тізбектік сызбасы 2.23 суретте көрсетілген. Диффузиялық пісіруге арналған қондырғы 3 вакуумдық камерадан тұрады, онда бөлшекті 2 пісіру үдерісі жүргізіледі, камерада вакуумды туғызуға арналған арнайы сорғылар, қуат көзі, қыздыру жүйесі 1 және қысым түсіретін құрылғы болады.

Камерадағы ауаны сорып алғаннан кейін жылыту құрылғысы іске қосылады, блшекті барлық беті бойынша біркелкі температураға дейін қыздыру қамтамасыз етіледі. Температура деңгейге жеткеннен кейін пісіру процесі басталады ол шамасы тұрақты сақталатын қысу күшін түсіру жүргізіледі. Пісірілген бөлшектерді салқындату кезінде материалдардың әр түрлі шөгу коэффициенттері болуына байланысты алынған тігістің бұзылуын болдырмау үшін сығушы күш бірден жойылмайды, күштің әсері бөлшектің температурасы 100–400 ° С төмендегенде алынып тасталады.

Сурет 2.23 – Диффузиялық  пісіру қондырғысының

құрылымы а: және пісіру режимінің схемасы б

Пісіру режимінің параметрлері, мысалы титан қорытпалары үшін: шамамен қыздыру температурасы T = 8001000 °С, қыздыру уақыты t =510 мин,  қысым Р = 510 МПа; никель үшін сәйкесінше Т = 10001170 °С,  P = 1520 МПа,  t = 620  мин.

Диффузиялық пісірудің артықшылығы ол арқылы бір-біріне ұқсамайтын материалдарды пісіру мүмкіндігі, физикалық-химиялық қасиеттерінде елеулі өзгеріссіз бірдей сапалы тігіс алу мүмкіндігі, толтырғыш материалдардың қажетсіздігі және жоғары сапалы қорғауды қамтамасыз еті мүмкіндігі.

Диффузиялық пісіру тек біртекті емес, сонымен қатар ұқсас емес металдар мен қорытпалардың, оның ішінде күрт өзгешеліктері бар, төмен пластикалық, отқа төзімді, бір-бірінде ерімейтін немесе сынғыш тігіс құрайтын күшті жіктерді жасауға мүмкіндік береді. Әртүрлі металдар мен қорытпалардың мысалы, мысалы, коррозияға төзімді болатпен титан, алюминиймен титан, шойынмен болат, молибденмен мыс, ниобиймен вольфрам және т.б. пісірудің басқа тәсілдерімен тікелей пісіріп байланыстыру өте қиын болатын осындай жұптарды диффузиялық пісіруді қолдана отырып жасауға болады.

Біріктірілген материалдар арасында күрт әр түрлі сызықтық ұлғаю коэффициенттері кезінде немесе олардың арасында морт сынғыш жіктер пайда болуы салдарынан жеткіліксіз қарқынды диффузия жүрмейтін жағдайда, аралық төсеніш қабат ретінде фольга түріндегі немесе ұнтақтар және т.б. қабатты қолданған жөн. Пісіру режимінің параметрлері аралық төсеніштің болуы мен қасиеттеріне байланысты таңдалады. Осылайша, металл емес (мысалы, ыстыққа төзімді қорытпалар) біріктіріледі, сонымен қатар металл емес материалдар мысалы, кварц қосылыстары аралық мыс төсініштер арқылы алынады.

§8 Үйкеліспен пісіру технологиясы

Үйкеліспн пісіру бұл қысыммен пісірудің бір түрі, онда қыздыру пісірілетін беттердің салыстырмалы түрде қозғалуынан туындайтын үйкеліс арқылы жүзеге асырылады.

Бұл пісіру процесінің өзіндік ерекшеліктері бар:

• бір біріне сығымдалған бөлшектерді қыздыру оларды бір-біріне қатысты айналу немесе өзара сызықты қозғалыс жасау кезінде біріктірілетін беттердің үйкелісі нәтижесінде жүзеге асырылады, ал сығу күшінің механикалық энергиясы тікелей түйіскен беттердің  жылу  энергиясына айналады;

• пісірілетін бөлшектердің беттік қабаттарында қатаң оқшауланған жылу  бөліну;

• пісіру үдерісі біріктірілетін бөлшектердің металлын ерітпей қатты күйде жүргізілеті;

• пісірілген тігіс бөлшектердің бірлескен деформация нәтижесінде пайда болады, пісірілген бөлшектердің жанасатын беттерінің қызыу және сығылуы кезіндегі илемді деформация таза металл байланысының пайда болуын қамтамасыз етеді; біріктірілетін бөлшектердің беттерде болатын тоттанған қабықшалар үйкеліс нәтижесінде жойылады және пластикалық деформациялану нәтижесінде  радиалды бағытта сыртқа шығарылады.

Үйкеліспен пісірудің схемалық кескіні 2.24 суретте көрсетілген. Суретте көрсетілген бұл тәсіл үйкеліспен пісірудің ең қарапайым және кең таралған технологиялық әдісі болып табылады. Пісірілетін екі бөлшек машинаның қысқыштарына бір өмтің бойына орнатылады; олардың біреуі қозғалмайтын, екіншісі олардың ортақ өсіне қатысты айналады. Бөлшектердің бір-біріне қарама-қарсы өстік күшімен қысылған жұптасу беттерінде үйкеліс күштері пайда болады.

а – бір бөлшекті айналдырғанда, б- екі бөлікті де айналдыру кезінде,

в - айналмалы қосым бөлшек бар қозғалмайтын бөлшектер кезінде,

г - бір бөліктің өзара қозғалысымен

Сурет 2.24 – Үйкеліспен пісіру схемасы

Осы үйкеліс күштерін жеңу үшін айналдыру кезінде жұмсалған жұмыс үйкеліс беттерінде туындайтын жылуға айналады және оларға жақын орналасқан жұқа металл қабаттарын пісіріп түйісуді қалыптастыру үшін қажет температураларға дейін қыздырады (1000-1300оС - қара металды пісіру кезінде).  Қыздыру процессі бөлшектердің салыстырмалы айналуын тез (лезде) тоқтатумен аяқталады. Осылайша пісіруге дайындалған металл қатты сығымдалуға – соғуға ұшырайды, нәтижесінде сапалы пісірілген буын пайда болады.

Үйкеліспен пісіру процесінің негізгі параметрлері пісірілетін бөліктердің айналу жылдамдығы, қыздыру және соғу кезіндегі осьтік күш мәні, қыздыру кезіндегі шөгу (мыжылу, деформация) мөлшері және соғу күшін қолдану ұзақтығы болып табылады. Мысалы диаметрі 50 мм көміртекті болаттан жасалған дайындамаларды пісіру кезіндегі режимі шамамен: айналу жылдамдығы 400 айн/мин, қыздыру кезінде өсьтік күш 100 кН, соғу кезіндегі өсьтік күш 200 кН, қыздыру уақыты 20 с, соғу уақыты 2,0 сек, пісіруге қажетті қуат 25 кВт, машинаның жұмыс уақыты - 22 с.

Үйкеліспен пісірудің артықшылығы ерекше, бұл процестің жоғары өнімділігі, энергияның аз шығыны (түйістіріп контактілі пісіруге қарағанда 5-10 есе аз), пісірілген қосылыстардың жоғары сапасы, әртүрлі комбинацияларда металдар мен қорытпаларды пісіру мүмкіндігі, механикаландыру мен автоматтандыру жеңілдігі.

Үйкеліспен пісірудің кемшіліктеріде бар, ол процестің әмбебап еместігі (бөлшектердің кем дегенде біреуі айналу денесі болуы керек оның көмегімен тек осындай бөлшектердің жұбын пісіруге болады), пісіруга арналған жабдықтың икемсіздігі және пісірілгеннен  кейін тігісті жонып өңдеу қажеттігі.

Үйкеліспен пісіру бөлшектерді (өзектер, құбырлар) байланыстыру және Т-тәрізді жіктерді қалыптастыру үшін қолданылады. Өнеркәсіптік өндірісте үйкеліспен пісіру 50-10000 мм2 көлденең қимасы бар бөлшектерді және бірнеше құрылымдық материалдарға ұқсамайтын бөлшектерді біріктіру үшін қолданылады. Пісіру үшін бөліктерді қысып ұстауға арналған, қысу механизмі және айналу жетегі бар әмбебап, мамандандырылған машиналар қолданылады.

§9 Қопарылыс (жарылыс) арқылы пісіру

Жарылыс арқылы пісіру жарылыс әсерінен тез қозғалатын бөліктердің соқтығысуы салдарынан пластикалық деформация нәтижесінде тігіс пайда болатын пісіру. Қосылатын бөлшектердің соқтығысуының кинетикалық энергиясы пісірілген тігістің пайда болуына әкелетін металдың жанасатын қабаттарының бірлескен пластикалық деформациясына жұмсалады. Бұл жағдайда пластикалық деформацияның бір бөлігі жылу туындауына әкеледі ол бірлескен аймақтағы металды қыздырып жергілікті орындарда еруіне дейін жететін жоғары температураға қыздырады.

Жарылыспен пісірудің көптеген түрлері бағытталған (кумулятивті) жарылысты қолдануға негізделген (2.25-сурет). Бөлшектердің 3 және 4  бірлескен беттері (қарапайым жағдайда, табақшалар), оның ішінде біреуі 4 қозғалыссыз орналасады және негіз болады, екіншісі 3  параллель немесе бір-біріне α бұрышпен h0  қашықтықта орналасады. Жылжымалы табақтың 3 бетіне қалыңдығы H жарылғыш зат 2 орналастырылады, ал детонатор 1 бұрыштың сүйір ұшының жоғарғы жағында орналасады. Детонатор қосылған кезде жарылғыш заряды жарылады, оның жарылыс толқынының детонациясы D 2000–8000 м/с жылдамдықпен табақ бетімен таралады (детонтация дегеніміз - жарылғыш заттың ыдырауы және газ бен жылудың шығуы).

Сурет 2.25 – Жарылыспен пісіру схемасы

Жарылыстың газ тәрізді өнімдері бастапқы кезеңде жарылыс шебінің артында пайда болды және 100-200 ГПа қысым тудырады оны қысқа уақыт ішінде сақтайды және жарылыстың басындағы көлемін сақтай отырып инерция арқылы, 0,5-0,75D жылдамдықпен кеңейеді және астындағы металл табаққа қозғалыс импульсін береді. Осы импульстің әсерінен үстіңгі табақтың көлеміндегі бөлшектері үдемелі қозғалуға ұшырайды және жоғары жылдамдықпен астыңғы табақтың бетіндегі металлға соқтығысады. Детонация процесінің тұрақты күйі кезінде қозғалатын табақ белгілі бір ұзындыққа екі рет бүгіледі, оның көлбеу қимасы γ бұрышпен, детонациялық толқынның артында D жылдамдығымен қозғалады.

Соқтығысқан кезде бөлшектердің жұқа беткі қабаттары, тотықтар және әртүрлі ластар бұрыштың ұшынан қуылып шығарылады. Металлдың жылдам қозғалған бөлігінің бекітілген табақтың жоғары бетіне соқтығысуы олардың беткі қабаттарындағы металдың бөлігін аққыштық дәрежесіне жеткізеді. Беттер атомаралық адгезия күштерінің әсерлесу ара қашықтығына дейін жақындап орналасады, ал байланыс бөліктердің толқын тәрізді жалғасу шегарасы табтар бетінің барлық аймағында жүреді. Жарылыспен пісіру ұзақтығы бірнеше микросекундтан аспайды. Жарылыспен пісіру арқылы жасалған байланыстар беріктігі қосылатын материалдардың беріктігінен жоғары болады.

Бұл құбылыс пластикалық деформация кезінде біріктірілген беттерге жақын металл жұқа қабаттардың деформациялық шыңдалып қатаюына байланысты.

Жарылыспен пісіру биметальды дайындамаларды жасауда, құрылымдық болаттардың металл және арнайы физикалық-химиялық қасиеттері бар қорытпалармен қапталған беттерде және ұқсас емес материалдардан дайындамаларды пісіру үшін қолданылады. Мысалы бу қазандарының жылуалмастырғыш аппараттарының құбырларын құбыр қалбырына пісіру осы жарылыс тәсілімен жылдам әрі оңай іске асырылады.

III ТАРАУ. ПІСІРМЕЛІ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ

§1 Пісірмелі металл құрылымдар мен бұйымдардың түрлері

Пісірмелі конструкциялар жайлы жалпы мағлұматтар. Пісірмелі конструкциялардың классификациясы.

Пісірмелі конструкциялардың алуан түрлілігі оларды бірыңғай сұрыптап, ретке келтіруге мүмкіндік бермейді, сондықтан классификациялаудың бірнеше тәсілдері бар.

Машина жасауда және құрылыста орындалатын жұмыстарға сәйкестендіріп қарастыратын болсақ, пісірмелі конструкцияларды жалпылама үш категорияға бөлуге болады, олар: металл конструкциялар, машина жасау конструкциялары және құбыр желілері.

Құрылыстағы металл конструкцияларға құрылыс саласындағы сәйкес құрылыс нормалары мен стандарттарына  сай регламентелген пісірмелі конструкциялар  кіреді. Машина жасау пісірмелі конструкцияларына машина жасау зауыттарында жобалау, есептеу және конструкциялауы орындалып дайындалған пісірмелі конструкциялар кіреді. Әр түрлі қолданыстағы  құбырлар конструкциялардың үшінші тобына жатқызылған.

Машина жасаудағы пісірмелі конструкциялар  шартты түрде 5 топқа бөлінеді. Бірінші топқа ыдыс (сосудтар) конструкциялар кіреді, оның ішінен бірнеше топтарды ерекше айтуға болатындары: ыдыстар (сосудтар)  мен аппараттар; қазандықтар, арнайы тағайындалған ыдыстар және жабдықтар. Ыдыстар (іші қуыс) және аппараттар (ішінде жабдықтары бар) қысыммен жұмыс істейді. Ыдыстар әр түрлі сыйымдылықты болады (аз ғана көлемнен жүздеген кубметрге дейін)  және әр түрлі мақсатқа арналған (декомпозерлер, шикізаттар не дайын бұйым сақтайтын, тұндырғыштар және т.б.). Арнайы  мақсаттағы жабдықтарға әр түрлі пештер (оның ішінде айналатындары),  конверторлар, миксерлер және тағы басқа ұқсас құрал-жабдықтар.

Әр түрлі конструкциялар тобына құрылғылардың астына қойылатын рамалар  (насостар, компрессорлар, жетекті және тарту станциялары және с.с.), сонымен қатар, этажеркалық деп аталатын  (тіректік) конструкциялар, салмақ түсетін жабдықтар, құрылғылар және құбырлар.

Стандартты емес құрылғыларға шартты түрде әр түрлі бункерлер, затворлар, құрылғылардың жабындары және басқа көптеген конструкциялар жатады.

Құбырлар, құбыр желілері сұйық, газ тәрізді және сусыма заттарды әр түрлі қысымдарда және температураларда тасымалдауға арналған құрылғылар. Жалпы жағдайда, құбыр желілері пісірмелі конструкциялар деп саналады және магистральды, кәсіптік,технологиялық, ээнергетикалық,  санитарлы-техникалық және басқалары болып бөлінеді.   . Магистральды құбырлар сұйықтар мен газдарды қайта өңдеу не қолдану жерлеріне жеткізіледі. Магистральды құбырлардың ерекшіліктері – олардың ұзындықтары өте үлкен қашықтықта болуы және тұрақты диаметрі, мысалы ол 1420 мм, одан да жоғары болады.

Кәсіптік құбыр желілері скважиналардағы мұнай және газды жинақтауға, скважинадан мұнай не газ жинақтау пункттеріне жеткізуге арналған. Олардың диаметрлері  аз (100. . . 377 мм) және қысқа қашықтықтар аралығында болады.

Технологиялық құбырларға өндірістік кәсіпорындардың құбыр желілері кіреді. Олардың бойымен шикізат, жарты фабрикаттар және дайын өнімдер тасымалданады және технологиялық процесстерді және өндіріс қалдықтарын тасымалдауды қамтамасыз етеді.

Энергетикалық құбыр желілері жылу не атом электр станцияларының, топтық қазандық құрылғылардың жұмыстарын қамтамасыз етеді.

Санитарлық-техничкалық құбыр желілері тұрғын үйлерде, мәдени-тұрмыс сипаттағы, өндіріс орындарындағы жылу   және басқа қажеттіліктерді қамтамасыз етеді.

Машина жасаудағы пісірмелі конструкцияларда пластмассалар негізінен агрессивті сұйықтарды сақтауға арналған ыдыстарды жасауда, сонымен қатар, стандарты емес құрылғыларды дайындауда қолданылады. Пластмассаларды конструкциялық материал ретінде санитарлық-техникалық  және құбырлық желілерде қысымы 1. . . 1, 6 MПa дейін және орта температур асы 60. . . 80°С –қа дейін болатын жерлерде пайдалануға  болады.

Қыздырған кезде көрсетілетін қасиетіне байланыстышайырлар (және сәйкес пластмассалар) термопластикалық жәнетермореактивті болып екіге бөлінеді. Термопластикалық пластмассалар (термопластар) әрбір қыздыру кезіндежұмсарады, тұтқыр ағатын күйге өтеді, ал салқындаған кезде қатты күйге айналады. Термопластарға мыналар жатады:органикалық шыны; полистирол; полиэтилен; полипропилен;винипласт; капрон, т. б.

Термореактивті пластмассалар (реактопластар) қыздырғанкезде алдымен жұмсарады, ал содан кейін белгілі бір температурада қатты, балқымайтын және ерімейтін күйге айналады. Сондықтан олар қайтадан өңделмейді. Реактопласталарға фенолформальдегидті, полиэфирлі және басқа шайырлар негізіндегі пластиктер жатады. Пластмассаларға әртүрлі қасиеттерді беру үшін, оның құрамына мынадай басқа сыңарларды кіргізеді: толықтырушылар; пластификаторлар; әртүрлі қоспалар.

Пластмассалардың негізі болатын полимерлер мынадай 2 агрегатты күйде болады: қатты (аморфты немесе кристаллитті); сұйық (тұтқырағатын). Белгілі бір температураға дейін қыздырғанда, олар бу сияқтыкүйге айналмай жіктеледі.

Аморфты полимерлер белгілі бір температурада морт күйден жоғары илемді күйге, ал содан кейінтұтқырағатын күйге өтеді. Кристалдық полимерлердетәжірибелік жоғары созымтал аймағы жоқ. Сондықтан оларқыздырған кезде тура тұтқырағатын күйге өтеді.Полимерлердің деформациясы мен физикалық күйлерініңтемпературадан осындай тәуелділігін ескеріп, пластмасалардытұтқырағатын, жоғары сезімтал, сұйық және қатты күйлердеәртүрлі тәсілдермен өңдейді, тағы да пісіруді және желімдеуді жүргізеді.

§2 Пісірмелі конструкцияларды сыныптау

Металлдан жасалған және пісіруді қажет ететін пісірмелі конструкциялардың кез-келген элементтері мен тігістері беріктікке және жүктемелерге алдын-ала жобалануы және есептелуі керек [9].

Пісірмелі конструкциялар қолдану аясына байланысты шартты түрде келесі түрлерге жіктеледі:

• авиацияда ұшақтарды, және басқа әуе көліктері мен зымырандар жасау;

• мұхит, теңіз және өзен  кемелерін жасауда қолдану;

• теміржол көліктерін, вагондары мен локомотивтер өндірісінде қолдану;

• ауыр машина жасау саласында, өндірістік технологиялық жабдықтар мен станоктардың элементтерін жасау;

• автомобиль көлігінің шанағы мен ішікі элементтерін жасау;

• құрылыста металл конструкцияларының элементтерін жасау, өндірістік және азаматтық ғимараттарды құрастыру;

•энергетикалық машинажасау саласының қондырғыларын жасау.

Металл құрылымдарының функциялары мен сипаттамалары бойынша жіктелуі:

Үлкен құрылымдарды жасау кезінде оның әрбір кішігірім элементтері жобаланып есептеледі. Жобаны құру кезінде әр бөліктің ерекшеліктерін ескеру қажет болады, өйткені бұл пісірілген бұйым мен құрылымның беріктігін есептеуге әсер етеді, мысалы:

• Арқалықтар. Бұл металл шатырлардың көлуктер рамасының негізгі элементі және жүктемелер әсерінен иілуге ұшырайтын құрылымдардың бөліктері болып табылады. Олар тұтас немесе пісірмелі жекелеген элементтерден құрамалы болуы мүмкін. Мүмкіндік болған жағдайда құрама арқалықтардың пісірілген тігістері бойлық болғаны дұрыс, әдетте олар дайын металл профилден немесе табақ элементтерден құрастырылады.

• Бағаналар. Олар әдетте еденге перпендикуляр орнатылады. Арқалықтардың материалы созылуға және сығылуға ұшырайтын болса бағаналардың материалы тек сығылу жүктемелеріне ұшырайды.

• Торлы қосылыстар. Олар түйіндерде пісіріліп біріктірілетін жекелеген стерженді элементтерден тұратын қуыс құрылғы болып табылады. Көбінесе конструкцияның бұл түрі іргетасты (темірбетон) нығайту және ғимараттарды тұтасымен (ферма) жабу процесінде қолданылады.

• Ішкі немесе сыртқы қысымға төтеп беру үшін жұмыс істейтін құрылымдар. Әдетте бұл сұйық немесе газ тәрізді заттарды тасмалдауда не сақтауда қолданылатын резервуарлар, цистерналар немесе құбырлар. Олар инженерлік жүйелерді құру үшін қолданылады.

Пісірілген құрылымдарды жобалау кезеңдері:

1-кезең - техникалық ұсыныс. Тапсырыс беруші өнімге қойылатын барлық талаптарды қамтитын тапсырманың түпнұсқасын жасайды. Содан кейін жұмыс мерзімі анықталады, алынған мәліметтер талдауы үшін барлық мәліметтер жиналады. Содан кейін орындаушы өз нұсқаларын ұсынады және олармен келісіледі.

2-кезең – эскиздік жоба..Типтік жобалар қарастырылады, объектінің жеке ерекшеліктері ескеріледі. Технологиялық шешімдер қарастырылады, тәжірибелік әзірлемелер ұсынылады. Конструктор материалдарды, пісіру түрін таңдайды, ең қиын элементтердің орналасуының үлгісін жасайды, пісіру үшін рұқсат етілген кернеулерді ескереді. Оның осы кезеңдегі барлық әрекеттері баға, сапа, уақыт пен жұмыстың оңтайлы арақатынасына қол жеткізу мүмкіндіктерін талдауға арналады.

3-кезең - техникалық жобаны жасау. Негізгі элементтер бірнеше нұсқада келтіріледі. Бұйымды жасаудың әр түрлі технологиялары қарастырылады, сонымен қатар жұмсалған материалдардың есебі және соңғы үлгінің сипаттамалары  элементтердің кернеуленуі, максималды жүктемелер және басқа сипаттамалары  жасалынған. Содан кейін әртүрлі жоспарлау шешімдері негізгі жоспарды құру үшін біріктіріледі.

4-кезең - толық жобалау. Бұл соңғы нұсқаны егжей-тегжейлі зерттеу. Барлық технологиялық шешімдер негізделіп және енгізуге ұсынылады. Барлық сызбалар егжей-тегжейлі жасалады - түйіндер, тігістер, материалдар, дайындамалар, өлшемдер, жиектер, әдіптер және басқалар. Монтаждау құрастыру, сондай-ақ сынақтан өткізу және пайдалануға беру үшін техникалық шарттар мен талаптар жасалады. Содан кейін технологпен келісіледі, қажет болған жағдайда түзетулер енгізіледі.

Бұйымды жасау құжаттары МЕСТ талаптарына сәйкес барлық ілеспе құжаттар және бағалары мен техникалық спецификациясы толтырылады. Мұның бәрін қолмен жасау іс жүзінде ұзақ уақытты қажет етеді. Сондықтан автоматтандырылған жобалау бағдарламалары қолданылады

§3 Металл конструкцияларды жобалауға қойылатын талаптар

Болат құрылымдар ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және тұрғызуда металл құрылымдар мен темір бетон конструкцияларының жүк көтергіш элементтері ретінде пайдаланылады. Болат конструкцияларын пайдалану сенімді және практикалық болып табылады, өйткені олар сыртқы термомеханикалық әсер кезінде беріктігін, қатаңдығы мен орнытылығын сақтай отырып, жобаланған нысандардың кез-келген дерлік кеңістіктік геометриялық пішіндерін, соның ішінде ерекше нысандарын жасауға мүмкіндік береді. Мұндай құрылымдарды есептеу нақты объектілерді құрылымның модельдері түрінде қарастыру үшін белгілі бір инженерлік дағдыларды қажет етеді, сонымен қатар сәйкес есептеулерді орындау үшін бағдарламалық қамтамасыз ету қажет болады.

Пісірілген конструкциялардың қолданылуы. Пісірілген құрылымдардың барлық түрлері құрылыс конструкциялары мен ғимараттар құрылысында қолданылады. Кең табанды прокатталған қоставр мен тавр кран табандарының арқалықтарын, бағаналарын және құрылыс құрылымдарының басқа элементтерін жасауда қолданылады. Кран арқалықтары ұштарындағы қатаңдық қырлары арқылы өтетін болттармен өзара байланысты, осы қырлардың шеті бағандарда тіреледі.

Бағаналар тұрақты және өзгермелі бөлімнен тұрады, қимасы тұтас және құыс болуы мүмкін. Олардың секциялары әдетте кең сөрелік прокатталған профильдердің көмегімен құрамалы түрде жасалады. Колонналарды құрастыру кезінде монтаж жұмыстарына келесі талаптар қойылады:

• колонна осінің табанының тірек жазықтығына перпендикулярлығы;

• бағандар арасындағы қашықтықтың сақталуы;

• орнату тесіктерінің дұрыс орналасуы.

Құрылымның түріне және мақсатына байланысты пісірілген қосылыстарға қойылатын талаптар өзгереді және нақтыланады. Құрылымдардың эксплуатациялық мақсатқа сәйкес келуі, сенімді, берік, үнемді болуы қажет, оларды жасау мен орнату ең аз еңбекті қажет ететіндей болу керек.

Құрылымы, егер ол өзіне жүктелген функцияларды жақсы орындаса, мақсатына сәйкес келеді делінеді. Құрылымның келесі жұмыс ерекшеліктерін ескеру қажет: қоршаған ортаның сипаты, әрекет ететін жүктемелердің түрі және т.б.

Сенімділік дегеніміз - белгілі бір уақыт аралығында оның қажетті функцияларды орындау қабілеттілігін сипаттайтын эксплуатациялық көрсеткіштерінің мәндерін ұстап тұратын конструкцияның қасиеті. Сенімділік дегеніміз - құрылымның мақсатына байланысты беріктік, қауіпсіздік және жөндеуге қаблеттілігін қамтыйтын күрделі сипаты.

Қауіпсіздігі  - белгілі бір уақыт кезеңіне тұрақты жұмыс істейтін өнімнің қасиеті.

Ұзақ мерзімділік дегеніміз тауардың шекті күйіне дейін жұмыс істей алатын қасиеті ретінде қабылданады.

Пісірілген құрылымның беріктігі деп оның сыртқы жүктемелердің әсерінен пішіннің жойылуына және қайтымсыз өзгеруіне төтеп беру қабілеті түсініледі.

Беріктік негізгі металдың және пісіру материалдарының қасиеттеріне, сондай-ақ осы құрылымның пайдалану жағдайларына байланысты болады. Пісірілген қосылыстар мен конструкциялардың статикалық, шаршау, технологиялық және құрылымдық беріктігін ажыратыңыз.

Статикалық беріктік статикалық жүктеме жағдайында есептеледі. Беріктікті сандық бағалау - бұл металдың қиратуға жеткізетін қиратуын болдыратын кернеулер. Материалдың беріктігін созылу күші (уақытша қарсылық) деп бағалау жиі кездеседі. Пісірілген қосылыстардың статикалық беріктігін арттыру үшін пісіру аймфлюс қоршаған ортаның әсерінен қорғаудың тиімділігін арттыру, пісірілген металдың қажетті құрамын қамтамасыз ету, пісіру процесінің металға термиялық әсерін реттеу және пісіру процесінде ақаулардың алдын алу қажет.

Қажуға беріктік айнымалы (ауыспалы) жүктемелер кезінде туындайды анықталады. Мұндай жүктемелерге көпірлер, кран арқалықтары, құбырлар және басқа құрылыс және инженерлік құрылымдар ұшырайды. Ауыспалы жүктемелер кезіндегі беріктік жүктеме циклдарының саны мен сипатына, құрылымы жасалған материалдың қасиеттеріне және жұмыс жағдайларына байланысты болады.

Пісірілген қосылыстардың беріктігін төмендететін маңызды фактор кернеу шоғырлануы болып табылады (қысқа ұзындықтағы аудандарда маңызды кернеулердің пайда болуы), бұл құрылымға ауыспалы жүктемелерге ұшыраған кезде әсіресе қауіпті. Кернеу концентрациясының себептері құрылымның көлденең қимасының өзгеруі, құрылымдық кемшіліктердің болуы және пісірілген бөліктердің жақын орналасуы.

Төменгі кернеу концентрациясы түйістіріп дәнекеріне тән. Толық енуді қамтамасыз ету және пісіруішті алып тастау арқылы кернеу концентрациясын толығымен жоюға болады. Жақсырақ ену үшін пісірілген бөліктердің шеттерін кесу, жіктердің қысылуын азайту, пісірілген металдан негізгі металға тегіс ауысуды қамтамасыз ету және пісірілген бөліктер арасындағы қашықтықты арттыру дәндердегі кернеудің шоғырлануын төмендетуі мүмкін.

Технологиялық беріктік - пісірілген қосылыстардың пісіру деформациясы мен кернеулері әсерінен пісіру кезінде пайда болатын әртүрлі әсерлерге төтеп беру қабілеті. Пісірілген қосылыстардың технологиялық сенімділігінің негізгі өлшемі олардың пайдалану сенімділігін анықтайды, бұл ыстық және суық жарықтардың пайда болуына қарсы тұру. Ыстық жарықтар - пісірілген металдың кристалдануы кезінде пісірілген қосылыста пайда болған жарықтар.

Ыстық жарықтардың пайда болу себебі пісірудің кристалдану температурасында металдың икемділігінің төмендеуі болып табылады. Аяқталған пісірілген қосылыста суық жарықтар ұзақ уақыттан кейін пайда болады (бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін). Суық жарықтардың пайда болу себебі металдан сутектің шығуы және сөндіргіш құрылымдардың пайда болуы.

Пісірілген қосылыстардың технологиялық беріктігін арттыру үшін металды және пісіру материалдарын дұрыс таңдау керек, пісірушілердің қиылысын және олардың бір-бірінен жақын қашықтықта орналасуын жобаламаңыз, пісіру кезінде деформацияны төмендететін құралдар мен аксессуарларды қолданыңыз. Суық жарықтардың пайда болуын болдырмау үшін пісірілген қосылысты алдын-ала, қатар жүретін және кейінгі жылытуды қосқанда пісірудің және термиялық өңдеудің ұтымды режимін жасау керек.

Құрылымдық беріктік - құрылымның өзінің пайдалану қасиеттерін жоғалтып, оны мақсатына сай пайдалануға мүмкіндік беретін шекті жағдайлардың басталуына төтеп беру қабілеті.

Құрылымдық беріктігі құрылым жасалған материалдардың қасиеттері құрылымның өзіне және оның жұмыс жағдайларына, сыртқы факторлармен (жүктеме, кернеу, температура, пайдалану ұзақтығы және т.б.) анықталатын қасиеттеріне қаншалықты сәйкес келетініне байланысты. Пісірілген бұйымдардың құрылымдық беріктігіне ішкі кернеулер мен пісіру штамдары да әсер етеді. Пісіру процесі біркелкі емес қыздыру, металл және пластикалық деформациялардың кеңеюімен жүреді, бұл ішкі кернеулер мен деформациялардың пайда болуына әкеледі.

Пісірілген конструкцияларды жобалау, дайындау және орнату кезеңдерінде пісіру кернеулері мен деформацияларының әсерін азайтуға немесе олардың пайда болу мүмкіндігін болдырмауға бағытталған шаралар қабылдау қажет.

Пісірілген құрылымдар металлды тұтыну тұрғысынан үнемді болуы керек. Бұл ең маңызды талаптардың бірі, өйткені металл бүкіл құрылымның жартысынан көбін құрайды. Егер құрылымы қарапайым болса және бөлшектердің ең аз санынан тұратын болса, құрылымды дайындаудың күрделілігі минималды болады, механикаландырылған өңдеу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі, құрастыру мен пісірудің қарапайымдылығы мен ыңғайлылығы қамтамасыз етіледі.

Зауытта өндірілген пісірілген құрылымдар монтаж алаңына рельспен жеткізілгендіктен, жіберуші элемент темір жол өлшегішіне сәйкес келуі керек. Платформаның көлеміне және жүктеу әдісіне байланысты жіберетін элементтің ең үлкен ұзындығы 13-23 м болуы мүмкін.Металл конструкцияларын тасымалдау үшін жүк көтергіштігі 20 және 60 тонна платформалар пайдаланылады.Тиеу элементтері үлкен болуы керек және олардың саны ең аз болуы керек.

Орнату (монтаждау) - пісірілген конструкцияларды өндірудің соңғы кезеңі, ең қиын жағдайларда жүзеге асырылады. Сондықтан монтаж жұмыстарына қойылатын негізгі талаптар - олардың қарапайымдылығы, ыңғайлылығы және орындалудың жоғары жылдамдығы, сонымен қатар төмен еңбек сыйымдылығы.

APM Civil Engineering бағдарламалық жасақтамасы [10], шекті элементтер әдісіне негізделген тәсілді қолдана отырып,, әртүрлі сыртқы жүктемелердің әсерінен стержендік элементтерді, тақталар мен қабықшаларды, көлемдік денелерді, болат қаңқасы бар ғимараттар мен құрылыстардың кернеулі-деформациялық күйін анықтауға мүмкіндік береді.

§4 Арқалықтарды жобалау және есептеу

Арқалық көлденең иілу бойынша жұмыс істеуге арналған үздіксіз секцияның құрылымдық элементі болып табылады. Бөренелер - бұл қарапайым және өзіндік құны арзан құрылыс конструкцияларының көп таралған элементтері. Олар көпірлер, вагондар, жол өтпелері, құрылыс жақтаулары, бөгеттер және басқа құрылыстар құрамының бөлігі болып табылады. Көбінесе олар айтарлықтай жүктеме көтеру жағдайында кішкене аралықтарды жабу үшін қолданылады. Барлық жағдайларда, арқалықтардың мақсаты жүктемені басқа құрылымдық элементтерден алу, оны тіректерге беру, яғни арқалықтарды ұстап тұратын құрылымның бөліктеріне беру.

Бөренелердің көлденең қимасы әртүрлі пішіндердің болады: дөңгелек, тікбұрышты, құбыр, қоставр және қорап тәрізді  (3.1-сурет).

қоставр мен қорап тәрізді қималы арқалықтар өте кең таралған. Жүктме арқалықтың орталық өсінен тыс түскен жағдайда, бұралу деформациясы орын алады осындай жүктемеге жақсы жұмыс жасайтын қорап тәрізді арқалықтар болып табылады. Көлденең иілу кезінде жұмыс жасайтын арқалықтар үшін ең ұтымды көлденең қима - бұл қоставр пішіндерді қима.

Мұндай арқалықтар металды тұтыну жағынан ең үнемді және өндірісте ең аз еңбек шығыны жұмсалатын болып табылады, сондықтан олар пайдаланылатын металл құрылымдарының кең таралған элементтерінің қатарына жатады.

Сурет 3.1 - Арқалықтардың көлденең қималарының формалары: а - дөңгелек;

б - тік төрт бұрышты; в – құбыр тәрізді; г- қоставр; д – қорап тәрізді

Өнеркәсіпте олар көлемді ассортиментпен белгіленген пішінді болаттан және алюминий қорытпаларынан жасалады. Дегенмен, прокатталып жасалатын арқалықтардың өлшем ауқымы шектеулі болады (3.2, а-сурет). Прокатталған қоставр, швеллер тәрізді жеңіл арқалықтар алюминиден жасалып құрылымдарында кеңінен қолданылады, олардың өлшемдері пресс матрицаның шекті диаметрімен де шектеледі (3.2, б-сурет).

а –прокатталған; б – престелген; в - құрамалы;

h – арқалықтың биіктігі

Сурет 3.2 – Алюмини қорытпалардан прокатталған арқалықтардың қимасының түрлері:

Прокаттық арқалықтар кішігірім аралықтарды жабуда қолданылады, әдетте, ұзындығы 8 м аспайтын болғандықтан салыстырмалы түрдегі кішігірім аралықтарды жабу үшін қолданылады. Аралықтар ұлғаюымен мұндай профильдерді қолдану ұтымсыз болады. Бұл мұндай арқалықтың материалы олардың бүкіл ұзындығы бойынша толық пайдаланылмауына байланысты.

Сондықтан үлкен аралықтарды жабу үшін пісірмелі жекелеген табақ элементтерден тұратын құрамалы арқалықтар қолданылады (3.2, в-сурет). Ең көп таралған пісірімелі құрама арқалықтар, олар айтарлықтай динамикалық немесе діріл түріндегі жүктемелер әсер ететін құрылымдарда қолданылады.

Құрама қималы арқалықтардың элементтері әртүрлі маркалы болаттан жасалуы мүмкін. Мысалы, иілу кезінде аз жүктелген қабырғасы салыстырмалы түрде арзан көміртекті болаттан жасалуы, ал көп жүктелген белдіктер төмен легірленген болаттан жасалуы мүмкін.

Арқалықтар қажетті беріктік, қатаңдық, жалпы және жергілікті орнықтылық  қасиетке ие болуы керек. Алайда, олардың металл сыйымдылығы мейлінше төмен болуы керек.

Әртүрлі мақсаттағы пісірмелі арқалықтар

Жобалаудың жалпы принциптері. Пісірмелі металл конструкцияларын жобалау кезінде:

- рационалды жүйелер мен құрылым сызбаларын таңдау;

- материалдардың түрін дұрыс белгілеу (болаттар, түсті қорытпалар);

- металлдың минималды құны бойынша қажетті жүктемені көтеруге қол жеткізу, бұл көбіне тиімділікті қамтамасыз етеді;

- мүмкіндігінше құрылымды жобалауда стандартты материалдарды мысалы болаттан жасалған табақтар және профильдерді қолдану;

- үнемді прокат профильдерді, сонымен қатар иілген және штампталған элементтерді, құбырлы профильдерді қолдану;

- прогрессивті құрылымдық жүйелерді қолдану (қаптау, керу), үлкен блоктардан құрастыруды қарастыру;

- объектілерді антикоррозиялық қорғауды қамтамасыз ету;

- конструкцияны жасаумен қатар, оны жасаудың технологиялық әдістерін жасау, өндірісті жан-жақты автоматтандыру және механикаландыру, доғалы және үздіксіз пісірудің озық процестерін, сонымен қатар арнайы пісіру әдістерін (мысалы, ультрадыбыс, жарылыс, электроқож және т.б.) қолдану мүмкіндігін қамтамасыз ету;

- пісірілген қосылыстардың ерекше қасиеттерін ескеру, кернеудің шоғырлануын, қалдық кернеулерді, деформацияларды, морт сынуды, пісіру кезіндегі ақауларды болдырмау және қажет болған жағдайда термоөңдеу;

- есептеу кезінде күштік факторларды, олардың комбинациясын, күрделі статикалық анықталмаған жүйелердегі күштерді анықтау үшін компьютерді қолдана отырып жобалау;

- доғалық пісіруді пайдаланған кезде, жіктердің минималды санымен және тігістерге ыңғайлы тәсілмен көлденең жазықтықта тігістерді орналастырудың орындылығын ескеру, көптеген тігістерді бір жерге шоғырландырудан аулақ болу;

ГОСТ 8713-79 «Пісірілген қосылыстардың тігістері» талаптарын ескере отырып, пісіру үшін біріктірілетін қырларды қиғаштап кесуді қамтамасыз ету.

Автоматты және жартылай автоматты флюс астында доғалы пісіруді қолдану;

ГОСТ 14771–76 «Пісірілген қосылыстардың тігістері. Қорғаныш газдарының ортасында пісіру»;

ГОСТ 5264–80 «Пісірілген қосылыстардың тігістері. Қолмен доғалық пісіру» талаптарын мұқиат сақтау.

Бұрыштық тігіс үшін катет K 4 мм ден кем болмауы керек, және негізгі металдың қалыңдығы 4 мм-ден көп болса, l,2smin - ден аспауы керек, мұндағы smin - ең жұқа құрылымдық элементтің қалыңдығы.

Флангалық (қапталдағы) тігістің минималды есептік ұзындығы 4/C, бірақ 40 мм-ден кем болмауы керек; қапталдағы тігістің ең ұзақ есептік ұзындығы 60K болуы керек, қапталдағы тігістегі күш оның бүкіл ұзындығы бойымен берілетін жағдайларды қоспағанда;

Айқасқан қосылыстарда фронтальды тігістер арасындағы қашықтық кемінде 5s болуы керек, мұндағы s - қосылған бөліктердің қалыңдығы.

Бұрыштама  пісірілген тігістің катеттерінің арақатынасы, әдетте, 1:1 болуы керек. Дірілге ұшырайтын, сондай-ақ - 40 °C ден төмен температурада жұмыс жасайтын құрылымдары C60 / 45 және C85 / 75 болаттарының жасалған конструкцияларында катеттер арақатынасы 1:1,5-ке тең болғаны дұрыс.

Құрылғының бір-біріне пісірілетін қырларын толық қамтыған тігістерсіз біріктіруге жол берілмейді, әр түрлі қалыңдықтағы элементтерді түйістіріп пісіру кезінде smin нен smax қиғаштап жонып қалындықтарды сәйкестендіру арқылы пісіру керек, қиғаш жонылған беттң көлбеулігі 1:5-тен аспау керек.

Қалыңдығы бойынша айырмашылық 4 мм-ден аз қосылыстарға қырларын қиғаш қыймай пісіруге рұқсат етіледі, онда олардың текпішегі (уступ) smin/8-ден аз болу керек. Пісірмелі  арқалықтардың қимасының түрлері 3.3 – суретте келтірілген.

Құрылымға түсетін жүктемелердің бір бөлігі тігістер, ал екіншісін тойтарма шегелер қабылдайтын аралас қосылыстарды қолдануға жол берілмейді.

а	   б    	в    	г

Сурет 3.3 – Пісірмелі  арқалықтардың қимасы

Маркасы C60 / 45 болаттарынан жасалған және 40 °C-тан аспайтын температурада жұмыс жасайтын берік болаттардан жасалған конструкцияларда көбінесе пісіру екі бетінен пісіру арқылы қосылады.

Көбінесе қоставр тәрізді қималы пісірілген арқалықтар қолданылады (3.3, а-сурет) және қорап тәрізді (3.3, б, в) қималар, ал сирегірек 3.3, г - суретте көрсетілген иіліп пісірілген қима қолданылады. Арқалықтың көлденең қималары кейде ұзындығы бойынша өзгеруі мүмкін, егер олар өте ұзын болса.

Кейбір жағдайларда көлденең полкалардың қалыңдығы немесе ені өзгереді, егер олардың әрқайсысының қалыңдығы 30 ... 35 мм асатын болса, бірнеше жұп көлденең полкалар қолданылады. Сонымен қатар, аз жүктелген жерлерде полкалар саны азаяды. Кейде тік табақ өзектердің биіктігі де өзгертіледі.

Арқалықтар үшін шекті иілу мәні умах / L нормалармен реттеледі, мұндағы   умах - ең үлкен иілу мөлшері; L – арқалықтың тіректер аралығы. Әр түрлі мақсаттағы арқалықтардың қатаңдық нормалары әртүрлі, мысалы, кран жүретін арқалықтарының қатаңдығы әдетте этаж аралық арқалықтардан қарағанда үлкен болады.

Өнеркәсіптік ғимараттардың құрылыс конструкцияларының иілген элементтерінің шектік ауытқулары 3.1 кестеде келтірілген.

Көпір крандарының, теміржол көпірлерінің және басқа да құрылыстардың аралықтарына ең көп иілудің ұзындыққа арақатынасы арнайы техникалық шарттармен реттеледі.

Стандартқа сәйкес, топсалы мойынтіректері бар екі тіректіарқалыққа рұқсат етілген максималды ауытқуы 1 / (360 L), консольда арқалық үшін - 1 / (180 L), аса жауапты емес екі тіректі арқалыққа  - 1 / (1807), консолды арқалыққа - 1 / (907) болуы керек. Арқалықтардың алдын-ала берілген тік бұрышты пішіндерден ауытқулардың болмауын қамтамасыз етуге ерекше назар аударылады.

Кесте 3.1 -  Әртүрлі мақсатқа тағайындалған арқалықтардың шекті иілу мөлшері

| Құрылымның элементтері | Шекті иілу мөлшерінің ұзындыққа қатынасы |
| --- | --- |
| Кран асты арқалық пен ферма: |  |
| Қол кран | 1/500 |
| Электр кран жүк көтеруі 50 т дейін | 1/600 |
| Электр кран жүк көтеруі 50 т жоғары | 1/750 |
| Бір рельсті жол | 1/400 |
| Өндірістік ғимараттардың арқалықтары: |  |
| Рельс жоқ жердегі негізгі арқалық | 1/400 |
| Басқалары | 1/250 |
| Колеясы кіші жол болғанда | 1/400 |
| Кең колеялы жол болғанда | 1/600 |
| Этаж аралық арқалықтар: |  |
| негізгі | 1/400 |
| Басқалары | 1/250 |
| Шатыр арқалықтары: |  |
| Бас ферма | 1/250 |
| Аралық ферма | 1/200 |

Негізгі белгіленген қатаңдық нормасы мен рұқсат етілген металдың кернеулерін [σ]р ескере отырып, арқалықтың қажетті биіктігі келесі формуламен есептеледі (3.4-сурет):

h = φσрL2/(Еуmax),	(3.1)

мұндағы: φ - жүктеме түріне және тірек жағдайына байланысты коэффициент (3.4 сурет); E - серпімділік модулі.

Ең аз массалық арқалық жобалау жағдайына сәйкес арқалықтың  қажетті биіктігі

h= v[М/ (sB[σ]p)]0,5,	(3.2)

мұндағы: v - арқалықтың көлденең қимасына байланысты коэффициент (қоставр профиль үшін ол 1,2 ... 1,4; қорап тәрізді профиль үшін - 1 ... 1.1);

М – арқалықтың есептелген иілу моменті;

sB - арқалықтың тік лис-өзегінің қалыңдығы немесе қорап тәрізді профильдің екі тік өзегінің жалпы қалыңдығы;

[o]p  - созылу кезіндегі металдың рұқсат етілген кернеуі.

Шамамен

sв=h0,5/12,5                                         (3.3)

Деп қабылдай отырып

h=v12,5M/σp0,5                                   (3.4)

а                                                            б

Р - шоғырланған жүктеме; z - ұзындық шартты таралған жүктеме; σμ - жергілікті кернеу

Сурет 3.4 – Пісірілген арқалықтың есептеу схемалары (a - б)

Кесте 3.2 – Әр түрлі бекіту схемасына байланысты φ – коэффициентінің мәндері

(3.1) және (3.2) формулалар бойынша есептелген екі биіктік мәндерінің ішіндегі ең үлкенін алу керек. Шарт (3.1) міндетті, шарт (3.2) құпталған (желательный), сондықтан оның анықтайтын мәні міндетті болмайды.

Қоставр арқалықтың қимасының өлшемдерін таңдау процесі (3.4, б сурет) келесідей.

Қиманың қажетті қарсылық моменті

Wmp=Mσp                                             (3.5)

Қиманың қажетті инерция моменті

Imp=Wmp∙h2                                           (3.6)

Тік өзектің инерция моменті

Iв=sв∙h312                                                   (3.7)

Онда горизонталь полкалардың инерция моменті

Iпол=Imp-Iв                                            (3.8)

Iпол=2Io+Anh122                                      (3.9)

Мұндағы: An - полканың қимасының ауданы;

h1 - астыңғы мен үстіңгі полкалардың орталығының арасы;

Io – полканың өз өсіне қатысты инерция моменті, ол өте аз сан болғандықтан оны ескермай табамыз:

An=2Iполh12                                                (3.10)

Осыдан

An=sгb                                                  (3.11)

Қиманың өлшемдері анықталады

Арқалықтың беріктігі келесі шарттан анықталады:

σмах=Мh2I≤σp                                       (3.12)

§5 Стержендік құрылымдарды жобалау және есептеу

Фермалар

Фермалар - бұл арқалық тәрізді, көлденең иілу бойынша жұмыс жасайтын торлы құрылымдар. Олар жеке өзектерден тұрады, оларда тұтасымен иілу кезінде тек бойлық созылу немесе сығушы күштері пайда болады. Үздіксіз қабырғалық құрылымдардан торлы құрылымдарға ауысу құрылымның салмфлюс азайту үшін материалды толығымен пайдалану ниетімен түсіндіріледі.

Құрылыстағы арқалық фермаға қарағанда қарапайым элемент болып табылады, бірақ үлкен қашықтықты жабу үшін арқалықтың массасы ферманың массасынан асып түседі және қолдану экономикалық тійімсіз болады. 35-45 м-ден аз арақашықтық үшін тұтас қабырғалы арқалықтарды қолданған дұрыс.

Фермалар (3.5-сурет) жоғарғы 1 және төменгі 4 белдіктерден тұрады, олар 2 және 3 тіректер торымен өзара байланысады. Жеке шыбықтардың біріккен жіктері түйін деп аталады. Ферма торының түйіндерінің арасындағы қашықтық - бұл панель, ал L тіректерінің арасындағы қашықтық - бұл аралық.

Фермаларды бірнеше критерийлер бойынша жіктеуге болады:

• мақсаттарына сәйкес, олар көпірлердің, шатырлардың, жол өтпелерінің, крандардың және т.б. фермалары деп ажыратады;

• беларқа түрі бойынша - параллель беларқасы бар фермалар (3.6-сурет, а), көпбұрышты (3.6-сурет, б), аркалы (сурет 3.6, c) және үшбұрышты (3.6-сурет, d);

• тор түрі бойынша - қосымша тіреуіші бар үшбұрышты және үшбұрышты труссалар (3.6-сурет, е), диагональды (3.6-сурет, е), спрел (3.6-сурет, г), крест (3.6-сурет, h), ромб тәрізді (сурет). 3.6, i) және жартылай диагональды (3.6-сурет, k) торлар.

Сурет 3.5 - Ферма элементтері: 1 - жоғарғы беларқа; 2 - жақшалар; 3 - тіректер;

4 - төменгі беларқа; h - ферманың биіктігі; L-аралық; d - панель

Беларқасының құрылымына сәйкес: және параллель беларқалы; b - көпбұрышты; арка түрінде; g - үшбұрышты;

Тор түрі бойынша: d - үшбұрышты тормен; e – диагоналды (раскосты); шпренгелді; h - кресті; және - ромбпен; k - жартылай диагональды тормен

•статикалық схеманың түрі бойынша – бөлшектелгн, үздіксіз және консолды;

•элементтердің көп күш көтеру шамасы бойынша фермалар жеңіл және ауыр және өте ауыр болып келеді.

Тор түрі жүктемені түсіру схемасына және фермаға қойылатын талаптарға байланысты болады. Торлардың негізгі түрлері үшбұрышты (ең қарапайым) және диагональды. Қалған торлар олардын бірілескен түрінен алынады. Мысалы, жартылай диагональды және ромб тәрізді торларды екі диагональды немесе екі үшбұрышты торларды қабаттастыру арқылы алады.

Шпренгелді тор негізгі жүктеме түсірілетін беларқаға байланысты жүктемелер жоғарғы немесе төменгі беларқада орналасуы мүмкін. Екі жақты жүктеме үшін крест торлары қолданылады. Тек созылу күштерін қабылдайтын крест торлары илемді элементтерден жасалған. Ромбылық және жартылай диагональды торлар қатаңдықты арттырды және үлкен көлденең күштер түсетін құрылымдарда қолданылады.

Фермаларды құрастырған кезде оның ұтымды схемасы анықталады. Фермалар металл шығындары тұрғысынан үнемді, өндіруге оңай және тасымалданатын, сонымен қатар стандартты өлшемдермен жасалуы керек.

Ферманың массасы оның биіктігінің һ/L аралыққа қатынасына байланысты. Ферманың биіктігі жоғарылаған сайын тордың ұзындығы мен массасы артады. Ферманың ең аз массасы беларқалар мен торлардың массалары шамамен бірдей болған кезде қамтамасыз етіледі.

Сурет 3.6 - Фермалардың жіктелуі: беларқаның құрылымына сәйкес: а-параллель беларқалы; б- көпбұрышты; в- арка түрінде; г - үшбұрышты; тор түрі бойынша: д - үшбұрышты тормен; e – диагоналды (раскосты); ж-шпренгелді;

з - кресті; және и- ромбымен; к - жартылай диагональды тормен

Ферманың h / L қатынасының мәні 1 / 6 ÷ 1 / 4 аралығында болады. Егер ферманың жекелеген элементтерін монтаж алаңына теміржол арқылы жіберу керек болса, онда оның биіктігі 3900 мм-ден аспауы керек. Сондықтан, ұзындығы 18 м-ден асатын фермаларды тасымалдау үшін үлкен өлшемді фермалар құрамалы болады. Бұл жағдайлар h / L = 1/10 болатын ауыр фермаларға тән.

Ферманың және монтаждық жұмыстардың құнын және еңбекқорлығын азайту үшін ферма стандартты өлшемдермен жасалуы керек. Мысалы, өндірістік ғимараттарды жабуға арналған темірбетон плиталарының стандартты ені болғандықтан, ферманың ұзындығына қарамастан тұрақты панель мөлшері болуы керек. Осы талаптарға сәйкес, ферманың биіктігінің аралыққа оңтайлы қатынасы 1 / 10 ÷ 1 / 7, беларқаның орналасу бұрышы 33-55 °, ал пролеттің аралығы 42 м-ге дейін ұзарғанда оның биіктігі 3900 мм-ден аспайды.

5 мН дейінгі өзектердегі ең үлкен бойлық күштерімен 36-42 м дейінгі жеңіл фермалар көбінесе тең қабырғалы және тең емес қабырғалы прокат бұрыштамалардан жасалады (3.7-сурет, а). Өте жеңіл фермалар бұлар майыстырылған профильдерден жасалады (3.7, б-сурет). Олардың массасы бұрыштама фермаларға қарағанда 10-15% аз болады.

Құбырлы қималы (3.7, c-сурет) ферма элементтері үшін ең ұтымды болып табылады. Мұндай фермалар жеңіл салмағы бар және коррозияға жақсы қарсы тұрады. Дегенмен, олардан пісірілген құрастыру өндірісінің күрделілігі жеке элементтерді біріктірудің күрделілігіне байланысты жоғарырақ.

Сурет 3.7 - Тіреуіштері бұрыштардан (а), иілген профильдерден (b) және құбырлардан (c) жасалған элементтердің көлденең қималары.

Ферманың беларқасы мен тіреуіштер әдетте күшейтілген болаттан, ал жеңіл жүктелген тор элементтері - ​​қарапайым көміртекті болаттан жасалады. Ұзындығы 42 м-ден асатын, өзектердегі жүктеме 5 мН-нан асатын ауыр ферманың элементтері пісірілген қоставр немесе илемделген (прокатталған) профильдерден жасалады.

Ферманың элементтеріндегі күштерді қолмен есептеу айтарлықтай көп уақыт алатын болғандықтан осындай есептеу жұмысын есептеу машинасын қолданып атқаруға арналған бағдарламалар жасалған [11]. Бұл бағдарламалар ферманы тійімді құрылымын жобалауға және беріктікке есептеудге мүмкіндік береді.

§6 Тіректер (бағаналар, колонналар)

Сығылған стержендер (бағаналар) сығушы жүктемелер түсетін кезде жұмыс жасайтын тік орналасқан құрылым элементі тіректер деп аталады. Олар үлкен аралықтарды жабуда, құрылыс рамаларының, фермалврдың тік тұратын элементтерін бекітуге, аспалы өту жолдарын, жұмыс учаскелерін, құбырларды және т.б. орналастыру үшін аралық тірек ретінде қолданылады.

Бағаналардың құрылымы әр түрлі мақсаттағы үш негізгі бөліктен тұрады: 7-басы, 2-шыбығы (өзегі, діңгегі, стержені) және 3-негізі (3.8-сурет).

Бағананың ұшы ​​жүктейтін құрылым үшін тірек ретінде қызмет етеді. Стержені - бағанның негізгі тірек элементі, жүктемені ұшынан негізге өткізетін бөлігі. Негіз (аяғы түбі), колонкалар жүктемені өзектен іргетасқа өткізеді және колонналарды іргетасқа бекітілуіне қызмет етеді.

Жүктің берілу шарттарына байланысты олар мыналарды ажыратады:

•бағанның осі бойымен қолданылатын бойлық күшті сіңіретін және көлденең қимасы бойынша біркелкі таралатын оның қысылуын тудыратын орталықтандырылған сығымдалған бағаналар;

• Эксцентрлік сығылған колонкалар, осьтік сығудан басқа, бойлық күшті эксцентрлік қолдану кезінде пайда болған сәттен бастап иілуді қабылдайды.

Колоннада жұмыс жасайтын иілу моменті ығысу күшімен жасалуы мүмкін немесе қатаң жинауда басқа құрылымдық элементтерден берілуі мүмкін.

Сурет 3.8 Бағана:  1 – басы (ұшы); 2 – өзек (стержень); 3 – негізі (түбі)

Тұтас қималы орталықтан сығылатын бағаналар. Тұтас қималы орталықтан сығылатын бағаналардың көлденең қималарының түрлері 3.*-суретте көрсетілген  Жылжымалы қоставр (3.9-сурет, а) бағандарға қарапайым конструктивті шешім ұсынады, оны бір профильден жасауға болады, егер құрылымда тиісті қосымша қосылыстар болса.

а-қоставр прокатталған; б- қоставр пісірілген; в - бұрыштардан құрастырылған; г – қиылысқан пластиналардан; д - қоставр және швеллер біріктірілген;

e - қоставрлар қосылысы; ж - құбырлы; з -  швеллер қорабы;

и - бұрыштар қорабы

Сурет 3.9 – Тұтас элементтерден жасалған бағаналардың қимасының түрлері

Көбінесе үш пластинадан пісірілген қоставр қималар жасалады (3.9 -сурет, б), бұл қималар металл шығындарын айтарлықтай үнедеуге қол жеткізеді. Жеңіл қуыс қималы бағаналар қарапайым пішінді, бұрыштардан (3.9, в-сурет) немесе үш пластинадан тұрады (3.9 -сурет, г). Прокаттық қоставр мен швеллер тәрізді тұтас қималардан тұратын бағана (3.9, d. е, з -суреттер) қарапайым болуына қарамастан, металл шығыны жоғары болады. Тұтас қималы бағандар үшін құбырлы және қорапты пішінді қималарда металл шығыны үнемді  болады (3.9 -сурет, г-и). Олар металдың массасын мүмкіндігінше ауырлық центрінен қашықта орналасуымен сипатталады. Алайда, олардың кемшілігі ішкі бетіне еркін қол жетімді емес, сондықтан оны пайдалану кезінде ылғалдың енуіне, яғни, тотығуға қарсы шаралар қабылдау қажет.

Аз күш түсетін тұтас қималы бағаналар үшін, сондай-ақ иілу моменті кез келген бағытта әрекет ете алатын жағдайларда симметриялы қималар қолданылады (3.10, а-сурет). Ассиметриялық қималар бір бағытқа бағытталған момент тудыратын шамасы көп күш түсірілетін жағдайда қолданылады (3.10, б-сурет).

а - симметриялық және б - асимметриялық

Сурет 3.10 - Симметриялық және эксцентрлік сығылған тұтас бағаналардың қималары

Орталық сығылған ашық қималы колонкалар. Орталық қысылған колоннаның өзегі екі немесе төрт бұтақтардан тұрады, олар штангалармен немесе тақтайшалармен байланысқан. Ең көп таралған - екі тармақтан тұратын пісірілген бағандар. Олар қоставрлардан түзілуі мүмкін (3.11-сурет, а), ішке қарай орналасқан (3.11-сурет, б) немесе сыртқа қарай орналасқан (3.11-сурет, c) швеллерлерден құралғанүлкен. Үлкен жүктемелер котеруде швеллерлердің көлденең қимасы жеткіліксіз тұрақтылықты қамтамасыз етпейтін кезде қоставрлар қолданылады. Төрт бұрыштамалардан тұратын көлденең қима үлкен қиманы қажет ететін үлкен ұзындықтағы элементтер үшін қолданылады.

а - қоставр; б- ішінде орналасқан арналардан; в- полктерден тыс орналасқан каналдардан; г - бұрыштардан; д - тақтайшалармен; e – жақшалармен

Сурет 3.11 - Орталықтан сығылатын колонналар (a-г) және тармақ қосылыстарының тұратын бағаналар (д-e) түрлері

Сурет 3.12 - Симметриялық (а) және асимметриялық (б) қималы орталық өсі бойымен сығылатын бағаналар

Байланыстырушы пластиналары бар бағаналарды (сурет 3.11 е) жасау оңайырақ болады. Бірақ олардың пластиналары, сондай-ақ жекелеген стержендері иілуге төзімсіз келеді. Сондықтан мұндай бағаналар салыстырмалы түрде аз жүктемелермен (2,5 МН-ге дейін) жүктелген және жеке колонналар арасындағы шектеулі қашықтықта орнатуға қолданылады.

Үлкенірек жүктемелерге арналған өлшемдері үлкен бағаналарда байланыстырушы тіректер қолданылады (3.11-сурет, f), олардың элементтері иілуге ​​ұшырамайды, бағананың стержендері арасында неғұрлым қатаң байланыс орнатылады.

Эксцентрлік сығылған бағаналар өнеркәсіптік ғимараттардың құрылымында кеңінен қолданылады (консольдері бар бағаналар, тіреулер). Мұндай бағаналар бағанның өсінен тыс орналасқан ыйықтарына кран асты арқалықтардан  тік (вертикаль) жүктемелердіі қабылдайды.

Эксцентрлік сығылған колонналардың жұмысының ерекшелігі, олар бір уақытта бойлық күш пен июші момент әсеріне ұшырайды. Нәтижесінде олардың көлденең қималары көбінесе асимметриялы болады.

Эксцентрлік сығылған колонкалар арқылы өтетін қималардың жалпы түрлері сурет 3.12. Июші моментінің болуы айтарлықтай көлденең күшті тудырады, сондықтан мұндай бағандардың стержендері диагональды тормен байланысады. Бағаналардың симметриялық қималар аз күшпен немесе июші моменттер екі бағытта да әрекет ететін жағдайларда қолданылады. Егер момент бір бағытқа бағытталған болса, онда бағандардың стержендері біркелкі емес жүктеледі, ал бұл кезде асимметриялық қималарды қолдану неғұрлым ұтымды болады.

§7 Табақты (лист тәрізді) болаттардан жасалатын құрылымдарды жобалау және есептеу

Металл табақтардан (листерден) жасалатын құрылымдарының тағайындауы. Металл табақтардан жасалатын құрылымдар - бұл әртүрлі сыйымдылық құрылымдар, мысалы, қабықша (оболочка) тәрізді  ыдыстар немесе ширатылған қисық металл листер. Мұндай құрылымдар сұйықтықтарды, газдарды және сусымалы материалдарды сақтауға, ауыстырып тиеуге, тасымалдауға, технологиялық өңдеуге арналған. Металл листерден жасалатын конструкциялары барлық салаларда кеңінен қолданылады.

Қабықша құрылымдары екі негізгі топқа бөлінеді. Бірінші топқа p < 0,05 МПа қысыммен және t <100 oС температурада жарылғыш және улы емес сұйықтықтар мен газдарды сақтауға арналған резервуарлар мен басқа да сыйымдылықтар кіреді. Бұл құрылымдар жобалаудың жалпы ережелеріне және өндірістік нысандарды пайдалану талаптарына сәйкес жасалады. Екінші топқа жоғары қысыммен жұмыс істейтін қазандықтар мен ыдыстар кіреді. Олардың жұмысы «Котлонадзор» инспекциясының арнайы бақылауында болады. Бұл конструкциялар арнайы техникалық шарттарға сәйкес жасалады және бақыланады.

Тағайындау бойынша табақтық құрылымдар бөлінеді:

• сұйықтықтарды сақтауға арналған резервуарлар (мұнай, мұнай өнімдері, қышқылдар және т.б.);

• газдардың сақтауға және құрамын теңестіруге арналған газ ұстағыштар (газголдер);

• сусымалы материалдарды (кен, цемент, көмір, құм және т.б.) сақтауға және өңдеуге арналған силостар;

• домна пештерін салу (домна пештері, ауа жылытқыштар, шаң жинағыштар);

• химиялық және мұнай өңдеу зауыттарының арнайы технологиялық қондырғыларын жасау;

• гидроэлектрстанцияларында, металлургиялық, мұнайхимиялық және басқа кәсіпорындарда қолданылатын су мен газды тасымалдауға арналған үлкен диаметрлі құбырлар (600 мм-ден астам).

Металл листерден жасалатын конструкцияларын статикалық және динамикалық жүктемелерде, жоғары және төмен температурада, сондай-ақ әртүрлі агрессивті орталарда қолдануға болады.

Листерден жасалатын үлкен ұзындығы бар пісірілген  конструкциялар тек берік қана емес, сонымен қатар ауа өткізбейтін де болуы керек.

Резервуарлар

Бұл ыдыстар әртүрлі сұйықтықтарды (мұнай, мұнай өнімдері, сұйытылған газдар, су, сулы аммиак және т.б.) қабылдауға, сақтауға, өңдеуге және таратуға арналған.

Резервуарларлар келесі түрлерге бөлінеді:

• кеңістіктегі пішінге және орналасуы байланысты - тік және көлденең, орналасатын цилиндрлік, сфералық, тамшы тәрізді және т.б. бойынша;

• Құрылыс алаңының деңгейіне қатысты орналасуы бойынша - жер үстінен (резервуардың түбі тіректердегі жер деңгейінен жоғары орналасқан), жерге (түбі жер бетінде жатады) және жер астына (жер беті деңгейінен төмен орналасқан).

Тік цилиндрлік резервуарлар бекітілген тұрақты шатырмен (конустық, сфералық және ілулі болуы мүмкін), понтонмен және қалқымалы шатырмен жабылған болып келеді.

Төмен қысымды төбесі тұрақты шатырлы резервуарларда бу қысымы төмен мұнай өнімдері сақталады. Мұндай резервуарлар мұнай өнімдерінің айналымы төмен (жылына 10-12 реттен көп емес) жұмыс істеуге арналған. Қалқымалы төбесі немесе понтоны бар резервуарлар айналымы жоғары мұнай мен ұшпа мұнай өнімдерін сақтау үшін қолданылады.

Қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар айналымы жылына 10-12 реттен аспайтын мұнай өнімдерін ұзақ мерзімді сақтау үшін қолданылады.

Ең кең тарағаны - әдеттегі тік цилиндрлік төмен қысымды резервуарлар олардың, сыйымдылығы 20-100 мың м3. Мұндай резервуардың құрылымы. 3.13-суретте көрсетілген. Ол орталық тірекке 4 орнатылған қалқаншалы төбесінен (шатырдан) 1, олар цилиндрлік корпуске 2  жәнетүбіне 3 орналасқан.

1 - шатыр; 2 - корпус; 3 - түбі; 4 – діңгек

Сурет 3.13 - Тік цилиндр төмен қысымды ыдыс

Резервуардың төменгі бөлігі арнайы дайындалған табанға орнатылады, оның ортасынан шеттеріне дейін көлбеу болады. Ыдыстың төменгі жфлюса өнімнің массасынан құрылған шфлюс, біркелкі таралған жүктеме әсер етеді. Төменгі табанының қалыңдығы 4 мм, егер резервуардың диаметрі 18 м-ден аз болса, диаметрі 18-25 м аралығында болса  5 мм және диаметрі 25 м-ден асатын болса 6 мм құрайды.

Резервуардың корпусының қабырғасы резервуарда сақталатын өнімнің гидростатикалық қысымы әсерінен созылуға ұшырайды. Корпустың қабырғаларының қалыңдығы кем дегенде 4 мм болуы керек. металл листер түйістіріп пісірілуі керек.

Резервуардың төбесі корпусқа тіреліп тұрады, ал кейбіреулері орталық тіректе орналасқан болады. Шатырдың қабырғасының қалыңдығы 2,5-3 мм.

Тік цилиндрлік резервуарлар түбінің, корпусының және шатырының материалы дайын рулондалып оралған прокатталған металл листерді қолдана отырып жасалады. Орнату кезінде олар рулоннан тарқатылып (жазып), бір-біріне дәнекерленеді. Рулондалған әдіспен резервуарларды шығару құрылыс уақытын қысқартады және көп пісірудің көп бөлігін неғұрлым қолайлы зауыт жағдайларына өткізуге мүмкіндік береді.

Тік цилиндрлік жоғарғы қысымға арналған ыдыстарының сфералық немесе сфералы-цилиндрлік шатыры және жалпақ немесе дөңес түбі бар болады.

Резервуардың негізгі элементтері - бүйір қабырғасы, қақпағы, түбі және діңгегі (3.13-сурет). Бұл құрылымдардың төменгі жағы көп жағдайда тегіс, қабырғасы цилиндр тәрізді болады. Бұл форма беріктігі және оны ең аз металды тұтынумен өндіру мүмкіндігі тұрғысынан ұтымды болады. Резервуарлар негізінен Ст2 және Ст3 маркалы болаттан, сондай-ақ төмен легірленген болаттардан-да жасалады.

Резервуардың биіктігі және оның диаметрі арасындағы оңтайлы қатынасы, металл шығынының аз болуы үшін түбі мен жабындысындағы металдың массасы цилиндр бөлігіндегі металл массасына тең болған жағдайда анықталады.

Сонымен қатар, көлемі 100-600 м3 болғанда h / D = 1,25 = 0,85, ал көлемі 10000 м3 кезінде h / D = 0,7-0,35. Алайда, технологияның талаптарын ескере отырып, сыйымдылығы 100-ден 2000 м3-ге дейінгі резервуарлардың типтік конструкциялары қабылданған, онда қабырға биіктігінің 5920-дан 11845 мм-ге дейін өзгеруін қарастырады, ал үлкен резервуарларда (50 000 м3 және одан жоғары), биіктігі әрдайым өзгермейді және, әдетте, 18 м аспайды [12].

Резервуардың цилиндрлік бөлігіндегі жіктердің схемалық орналасуы 3.13 суретте көрсетілген. Қабықтардың қалыңдығы айнымалы етіп жасалады (тағайындалады) және беріктік шартына сәйкес есептелінеді. Моментсіз теорияға сәйкес қабықшалы құрылымдар вертикалды пісірілген тігістер жұмысшы тігістер болып табылады, сондықтан шеңбер бағыттағы кернеулер ескеріледі. Негізгі жұмыс қосылыстары - қабықтардың бойлық тігістері.

Көлденең (горизонталь) цилиндрлік резервуарлар (2.13-сурет) диаметрі 4 м дейін жасалады, олардың ұзындығы 40 м, сыйымдылығы 400 м3 құрайды. Резервуардағы қысым сұйықтық үшін 40-70 кПа және сұйытылған газ үшін 200-1800 кПа болуы мүмкін. Тасымалдаудың ыңғайлылығы үшін резервуарлардың диаметрі 3,25 м-ден аспауы керек. Бұл резервуарлар ең үнемді, өйткені оларды зауытта толығымен дайындап шығаруға болады.

1- эллипсті түптің төменгі жағы; 2 - цилиндрлік бөлігі; 3 - тексеруге арналған баспалдақ; 4 - бекіту; 5 - тірек; 6 – шеңбер бағыттағы тігіс; 7 - бойлық тігіс

Сурет 3.14 - Көлденең цилиндрлік ыдысты (цистерна) жобалау

Шар тәрізді резервуарлар сұйытылған газдар мен төмен қайнаған мұнай өнімдерін сақтау үшін қолданылады. Олар 8-12 бағаналарға немесе арнайы тірек сақиналарына орнатылады.

Тамшы тәрізді резервуарлар суланбайтын беттегі сұйық тамшы түрінде болады. Мұндай резервуарлар оларды өндіруге арналған болаттың құны тұрғысынан ең үнемді болып табылады. Сыйымдылығы 2-6 мың м3 болатын резервуарларды қолданады.

Изотермиялық резервуарлар сұйытылған газдарды төмен температурада сақтауға арналған. Мұнай және мұнай өнімдерін сақтайтын резервуарлардан ерекшеленеді, олар арнайы суыққа төзімді материалдардан жасалады және жылу оқшауланған және атмосфераның әсерінен қосымша қорғалған болады.

Изотермиялық резервуарлар келесі критерийлерге сәйкес жіктеледі:

• Қабырғалардың құрылымына сәйкес бір қабатты және екі қабатты резервуарлар ерекшеленеді;

• ішкі шатырды құрылымы бойынша – өзін өзі көтеруші және аспалы шатыры бар цистерналар;

• оқшаулау түрі бойынша - экранды, кеуекті және толтырғыш оқшаулаумен;

• жер деңгейіне қатысты орналасуы бойынша – жер бетіне орналасқан және көмілген.

Резервуарлардың іргетасы астындағы топырақтың қатып қалуын болдырмайтын етіп жасалады. Іргетас қадаларда немесе резервуардың іргетасын үздіксіз жылытуға арналған құрылғы арқылы жасалуы мүмкін.

Газ  ұстағшытар (газголдер)

Газ ұстағшытар-бұл ыдыстар сұйытылған газдарды сақтауға, құрамын теңестіруге және әртүрлі газдарды араластыруға арналады, олар төмен (5 кПа дейін) және жоғары (5-3000 кПа) қысымға арналған болуы мүмкін. Мұндай газ резервуарлары тұрақты қысымды немесе тұрақты сыйымдылықты болып бөлінеді. Тұрақты қысымды газ ыдыстарын босату немесе толтыру кезінде олардың сыйымдылығы өзгереді, бірақ қысым тұрақты болып қалады және керісінше.

Төмен қысымды газ ұстағыштар ауыспалы сыйымдылыққа ие және екі топқа бөлінеді: гидравликалық, тік немесе бұрандалы бағыттағыштармен жабдықталған поршенді немесе икемді бөлігі (мембрана) бар болады. Ылғал газды ұстағыштардың негізгі элементі – сумен толтырылған цилиндрлік резервуар, оның жылжитын бөлшегі – конус тәрізді «колоколы» болады.

Үлкен сыйымдылығы бар газ ыдыстарында (10000 м3), қозғалмалы байланыстар - резервуар мен колокол арасында қозғалмалы телескопты штоктар орналастырылады. Газ колокол астына беріледі және оны белгілі бір деңгейге көтеретін қысым жасайды. Колокол мен телескоптардың периметрі бойынша орналасқан қалта-ойықтарда орналасқан су - бұл газдың кетуіне жол бермейтін гидравликалық жапқыш болып табылады.

Бункер және силос

Бункерлер мен силостар. Бұл ыдыстар сусымалы материалдарды сақтауға және өңдеуге арналған. Бункердің силостан айырмашылығы, ол материалдарды қысқа мерзімді сақтауға арналған, сондықтан оның жоғарғы бөлігінің биіктігі әлдеқайда аз болады. Бункер мен силостың негізгі жүктемесі сусымалы материалдың қысымы болып табылады. Сонымен қатар, олар өздерінің салмағын және атмосфералық қысым әсерін қар, жел салмағын котере алуы керек.

Қондырғыдағы зат ауырлық күшімен қозғалады, сондықтан ол жоғарыдан жүктеледі және түбінен ысырмалармен немесе қоректендірушілер мен түсіріледі.

Бункерлер қима бетті, төртбұрышты және дөңгелек болуы мүмкін. Силостың қимасын, әдетте, дөңгелек етіп жасайды.

Олардың негізгі бөліктері:

Шаршы ыдыстың негізгі бөліктері (3.15-сурет) үстіңгі тірек 1, корпус 2, қатайтқыштар 3 және төменгі жақтау 4.

1 - жоғарғы тірек жақтауы; 2 - корпус; 3 – қатаңдық қыры; 4 - төменгі жақтау

Сурет 3.15 – Бункер (хоппер)

Тіреу жақтауы әдетте швеллерден немесе бұрыштама профильден жасалады, бункердің корпусы болат табақшалардан (листерден) қыйып  жасалады.

Егер бункердің сыйымдылығы аз болса, онда қабырғаларын айқастырып пісіру қолданылады, онда қатайтқыштарды орнату қажет болмайды. Егер бункердің сыйымдылығы үлкен болса, онда соққыға қарсы жүктемелер болуы мүмкін, сондықтан пайдаланылған металдың қалыңдығы айтарлықтай болуы керек. Мұндай бункерлерді оның жіктерін пісіру кезінде түйістіріп пісіру мен механикаландыру мен автоматтандыру арқылы пісіру жүзеге асырылады.

Құбырлар.

Құбырлар пісірілген құрылымдардың кең таралған түрлерінің бірі болып табылады және құрылыста, мелиорацияда және ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Олар әртүрлі қысым мен температурада сұйық, газ тәріздес және түйіршікті заттарды тасымалдауға арналған құрылғылар. Бұл құрылымдар сенімділікке, мүлтіксіздікке, беріктікке, коррозияға төзімділікке және жөндеуғе жарамдылыққа ие болуы керек.

Технологиялық құбырларға шикізатты, жартылай фабрикаттарды, дайын өнімді, (бу, су, отын), қалдықтар мен аралық өнімдерді, сондай-ақ өндірістік қалдықтарды тасымалдайтын өнеркәсіптік кәсіпорындардың құбырлары жатады.

Аумақтық орналасуына қарай олар цехтараралық және цехішілік болуы мүмкін. Цех ішінде құбырлар белгілі бір жабдық түрлерін бір-біріне қосады және бір қондырғыда немесе цехта орналасқан болады. Цех аралық құбырлар жеке шеберханаларды, қондырғылар мен жабдықтарды қосады. Мұндай құбырлардың негізі түзу учаскелер болып табылады. Цех ішіндегі құбырлармен салыстырғанда олардың орташа диаметрі үлкенірек және пісірілген қосылыстары аз болады.

Құбырлардың маңызды сипаттамалары:

• өнімнің шартты өтуі деп түсінілетін оның номиналды ішкі диаметрі. Металл листерден құрылуына байланысты үлкен диаметрлі құбырлар үшін шартты өту келесі мәндерге ие болуы мүмкін: 600; 800; 1000; 1200; 1400; 1600; 2000; 2400; 3000 мм;

• шартты қысым - бұл құбырдың клапандары мен жалғастырушы бөліктерінің үздіксіз жұмысын қамтамасыз етілетін 20 °C температурадағы ең үлкен жұмыс қысымы;

• жұмыс қысымы - арматураның және құбырдың қосылатын бөліктерінің беріктігін қамтамасыз ететін, тасымалданатын өнімнің жұмыс температурасындағы ең жоғары қысымы;

• сынақ қысымы - 100 °C аспайтын температурада құбырды гидравликалық сынақтан өткізілетін қысым.

Қысымға байланысты құбырлар абсолютті қысым 0,1 МПа-дан төмен, қысыммен жұмыс істейтін вакуумдық құбырларға, 0,1-10 МПа-аралығындағы төмен қысымды және 10 МПа-дан көп жоғары қысымды болып бөлінеді. Тасымалданатын өнімнің температурасына сәйкес, құбырлар ыстық (45 °C-тан жоғары), суық (45 °C-қа дейін) және криогенді, сұйытылған сутегі мен гелийді тасымалдауға болады.

§8 Пісірмелі құрылымдарды жасауға қажетті конструкциялық материалдар

Пісірілген конструкциялар өндірісінде әртүрлі материалдар қолданылады: болат, түсті металдар мен қорытпалар, сондай-ақ металл емес материалдар (түрлі пластмассалар). Ең көп қолданылатын әр түрлі сападағы және топтардағы болаттар болып табылады.

Болаттар.

Болат. Болат келесі сұрыптарға сәйкес жіктеледі:

• өндіріс әдісі бойынша - бессемер, ашық пеш, конвертер, тигель және электрлік пештің болаттары;

• химиялық құрам - көміртекті және легірленген;

• тағайындалуы бойынша - арнайы қасиеттері бар құрылымдық, құрал-сайман (ыстыққа, коррозияға төзімді);

• құрылымы - перлиттік, аустениттік, ферриттік, мартенситтік, карбидті;

• сапа (S және P мөлшері бойынша) - қарапайым сапа (S және P 0,1% -дан аз), жоғары сапалы (S және P 0,035% -тен төмен), жоғары сапалы (S және P-ден 0,025% -тен төмен) және әсіресе жоғары сапалы (S-ден 0,015% -тен аз, P -0.025% -дан аз). Болаттағы көміртегі оның негізгі физикалық, механикалық және технологиялық сипаттамаларын анықтайды.

Осы мақсатта көміртекті болаттар құрылымдық, аспаптық, қазандық, электрлік және арнайы болып бөлінеді.

Құрылымдық болаттар механикалық кернеуге ұшырайтын машина бөлшектерін, құрылғылар мен инженерлік құрылымдарды жасауға арналған. Мұндай болаттардан жасалған өнімдер төмен температурада (450 °C дейін) және агрессивті емес ортада жұмыс істейді.

Аспаптық болаттар әртүрлі кесу құралдарын жасау үшін қолданылады. Олар жоғары қаттылыққа, беріктікке, тозуға және ыстыққа төзімділікке ие болады.

Қазандық болаттар 450 °C дейінгі температурада және айнымалы механикалық жүктемелерге ұшыраған кезде жұмыс жағдайларын қанағаттандыруы керек және қазандықтарды өндіруде қолданылады.

Электротехникалық болаттар әртүрлі типтегі және формадағы магнитті өзектерді өндіруде қолданылады.

Құрылыс материалы ретінде арнайы болаттар машина жасаудың арнайы салаларында, мысалы, химиялық машина жасауда қолданылады.

Көміртекті болаттар көміртегі құрамы бойынша келесі сұрыпқа бөлінеді:

• төмен көміртекті (0,25% дейін);

• орташа көміртек (0,26-0,6%);

• жоғары көміртек (0,6-1,8%).

Көміртегі құрамының жоғарылауымен беріктігі артады (<σв, σх),, бірақ икемділігі төмендейді (δ5) және болаттың тұтқырлығы (KCU) төмендейді. Төмен көміртекті болаттардың уақытша беріктігі (беріктік шегі) әдетте 440-540 МПа, орташа көміртегі - шамамен 800 МПа, жоғары көміртегі - 1000 МПа-дан асады.

Құрылымында төмен көміртекті болат - бұл ферриттің дәндерінен (кристалдарынан) тұратын біртекті кристалды дене (зат), болаттың барлық көлемін алады, сондай-ақ феррит дәндерінің арасындағы перлит қоспалары болады.

Феррит - теміртегі көміртегінің араласқан қатты ерітіндісі болып табылады. Ферритте орталыққа бағытталған текше тор (ОЦК) бар; бұл таза темір кристалдары, ол жұмсақ және иілгіш, оның созылу күші <σт = 250 МПа, беріктігі <σв = 120 МПа, созылуы δ = 50%, қаттылығы 80-100 HB (~ 10 HRC).

Цементит - темірдің құрамында (Fe3C)  көміртегі (темір карбиді) бар химиялық қосылысы. Цементит өте қатты (800 НВ), берік және серпімді. Оның созылу кернеуі < σв = 800-1000 МПа, салыстырмалы ұзару тек 1%.

Перлит - бұл ферриттің дән шекараларында қалыптасатын ферритпен цементиттің (Fe3C) қоспасы. Перлиттің механикалық сипаттамалары орташа орынды алады: < σв = 600 МПа, δ = 5-20%. Болаттағы көміртегі мөлшері жоғарылаған сайын перлит мөлшері артады.

Перлиттің кірістері мен қабаттары, феррит түйірлерін жұмсақ және пластикалық феррит айналасында қатаң және серпімді «тор» жасайды. Бұл болат құрылымы жүктеме жағдайындағы жұмысын және оның пластикалық қасиеттерін түсіндіреді.

Төмен көміртекті болаттардың беріктік қасиеттері болат ферритпен қатты ерітіндіге енетін және сол арқылы оны нығайтатын әртүрлі легирлеуші ​​элементтерді енгізу арқылы күшейтіледі.

Қорытпалы болаттар легирлеу элементтерінің құрамы бойынша келесі түрлерге бөлінеді:

• аз легирленген (легірлеуші ​​компоненттердің әрқайсысының мөлшері 2% аспайды, ал легирленген компоненттердің жалпы мөлшері 3,5% -дан аз);

• орташа легирленген (легирленген компоненттердің жалпы мөлшері 3,5-10%);

• жоғары легирленген (қоспаланған компоненттердің жалпы құрамы 10% -дан жоғары).

Пісірілген конструкциялар өндірісі үшін 10Г2СД, 14ХГС, 10ХСНД, 12ХГН, 14Г, 19Г, 15ГС, 18ГС2, 25ХГСА, 30ХГСА, 40Г2, 30ХГТ және басқа төмен легірленген болаттары қолданылады.

Болаттың коррозияға төзімділігін қамтамасыз ететін негізгі легірлеуші ​​компонент - бұл хром 12% -дан кем емес. Хром мөлшері жоғары (12% -дан жоғары) болат барлық температурада сақталатын тұрақты феррит құрылымын алады.

Жоғары хромды болаттардағы никель мөлшерінің жоғарылауымен мұндай болаттар мартенситтік құрылымды болып шыңдалу мүмкіндігін ие болады.

Легирленген болаттарды таңбалау кезінде алғашқы екі цифрлар пайыздың жүзден бір бөлігіндегі көміртегі мөлшерін көрсетеді, әріптер легирлеуші ​​элементтердің пайызын, ал әріптерден кейінгі сандар легирленген элементтердің шамаланған пайызын көрсетеді, ал 1% дейінгі элементтер үшін сандар көрсетілмейді. Негізгі легирлеуші ​​элементтердің белгілері:

Марганец (Mn) - G; ванадий (V) - B;

мыс (Cu) - D; ниобий (Nb) - B;

молибден (Mo) - M; алюминий (AI) - 10;

Никель (Ni) - Н; вольфрам (Вт) - В;

кремний (Si) - C; цирконий (Zr) - C;

хром (Cr) - X; кобальт (Co) - Қ.

титан (Ti) - T;

Феррит құрылымын қамтамасыз ететін элементтер (ферритизаторлар) Si, Mo, Ti, Cr, Nb, ал аустениттік құрылым (аустениттер) C, Cu, Ni, Mn, W, V және т.б.

Болаттың қасиеттеріне балқыту кезінде оны залалсыздандыру әдісі үлкен әсер етеді. Тотығудың толықтығына байланысты тыныш, жартылай тыныш және қайнаған болаттар бөлінеді. Қайнаған болаттың маркасын белгілеу «кп» әріптерімен, ал жартылай тыныш - «пс», мысалы Ст2кп, Ст4пс. Жұмсақ болаттың маркаларында қосымша «cп» әріптері көрсетілуі мүмкін, бірақ мысалы, СтЗ сп немесе СтЗ болуы мүмкін.

Ашық мартен пештерде балқыған қарапайым сапалы көміртекті болаттар ГОСТ 380-94 бойынша келесідей Ст әріптерімен белгіленеді, және болат маркасының сандық және әріптік белгілеуі болаттың қышқылсыздануының дәрежесінің белдіреді (мысалы, СтЗкп, Ст2пс). Егер болат құрамында марганец көп болса, онда болат маркасында Г әрпі көрсетіледі, мысалы, СтЗГсп, СтЗГпс.

Ашық мартен пештерде немесе электр пештерінде балқыған жоғары сапалы көміртекті құрылымды болаттар ГОСТ 1050-88 сәйкес жасалады. Осы стандартқа сәйкес өндірілетін болаттар олардың химиялық құрамы мен механикалық қасиеттеріне кепілдік береді. Болат маркасының белгісіндегі сан пайыздың жүзден бір бөлігіндегі көміртегінің шамасын білдіреді (мысалы, болат маркалары 15, 30, 45).

Көміртекті сапалы болаттар екі топты құрайды:

• І топ - марганецтің қалыпты мөлшері (0,25-0,8%);

• II топ - марганец мөлшері жоғарылаған (0,7-1,2%) (Г әрпі осы топтың болаттарына белгілеуіне қосымша қосылады).

Төмен легірленген болаттар ГОСТ 5520-79, ГОСТ 5521-93 және ГОСТ 19281-89 сәйкес өндіріледі. Мұндай болаттар электр энергетикасында, кеме жасауда, химия өнеркәсібінде, көпір құрылысында, автомобиль жасауда және т.б. қолданылады. Төмен легирленген болаттар көміртекті болаттарға қарағанда әлдеқайда қымбат емес, бірақ олар механикалық қасиеттердің ең жақсы жыйынтығына ие болады, суыққа төзімділігі жоғарылайды, жақсы дәнекерленеді және т.б.

Төмен легірленген болаттардың жақсы дәнекерленуі көміртегі мен легирленген элементтердің аздығымен қамтамасыз етіледі. Реттелетін сипаттамалардың жиынтығына байланысты аз легірленген болаттар 15 санатқа бөлінеді, ал химиялық құрамы барлық категориялар үшін реттеліп тағайындалады. Механикалық сипаттамалар болат прокаттың қалыңдығына және болаттың сұрыпына байланысты сараланады.

Барлық легірленген болаттар тынышталған болады. Легирленген құрылымды болаттар ГОСТ 4543-71 бойынша, ыстыққа төзімді болаттар - ГОСТ 20072-74 сәйкес, ал жоғары қорытпалы және ыстыққа төзімді болаттар - ГОСТ 5632-72 сәйкес шығарылады. Болат сортының соңындағы А әрпі болаттың жоғары сапалы екендігін білдіреді, яғни. құрамында аз мөлшерде күкірт пен фосфор бар (мысалы, 30ХГСН2А). Әр түрлі санаттағы кеме жасау болаттары (мысалы, А32, Д36, Е40) және әртүрлі беріктік класындағы құбырлы болаттар (мысалы, К50, К54, Х60, Х70, т.б.) арнайы белгіленген.

Кейбір құрылымдық көміртекті және төмен легірленген болаттардың механикалық сипаттамалары  3.3 - кестеде келтірілген.

Кесте 3.3 – Құрылымдық болаттардың механикалық сипаттамалары

| Маркасы | Созуға беріктік шегі σв, МПа | Аққыштық шегі σт, МПа | илемділігі δ5, % | 40 °С, температурадағы тұтқырлық коэффициенті KCU, Дж/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СтЗкп | 370 | 200 | 24 | - |
| Ст5сп | 500 | 260 | 17 | - |
| 09Г2 | 520 | 400 | 19 | 50 |
| 09Г2С | 500 | 370 | 19 | 50 |
| 16ГС | 520 | 400 | 18 | 40 |
| 15ХСНД | 600 | 500 | 17 | 40 |
| 10 | 340 | 210 | 31 | - |
| 20 | 420 | 250 | 25 | - |
| 30 | 500 | 300 | 21 | 80 |
| 45 | 610 | 360 | 16 | 50 |
| 20ХГСА | 800 | 650 | 12 | 70 |
| 30ХГСА | 1100 | 850 | 10 | 50 |

Темір никель және никель негізіндегі қорытпалар болат сияқты әріптермен белгіленеді, бірақ көміртегі мен легирлеу элементтері көрсетілмейді.

Түсті металдар мен қорытпалар

Пісірілген конструкцияларды немесе олардың элементтерін жасауда қолданылатын мыс металдар мен қорытпалар мыс қорытпалары (қола және жез), алюминий, магний және титан қорытпалары болып табылады.

Мыс қорытпалары айтарлықтай жоғары механикалық және антифрикциялық қасиеттерге ие, сонымен қатар коррозияға төзімді. Бұл қорытпалар үш негізгі топқа бөлінеді: қола, жез және мыс-никель қорытпалары.

Пісірілген конструкцияларды жасау үшін мыс М2, М3, М1р, М2р, МЗр және басқа маркаларынан, алюминий-темірден жасалған бронза, БрА9Ж4, БрА9ЖЗЛ, БрА10ЖЗМц2, БрАЖ9-4, брондалған алюминийден жасалған темір бронзалары - БрОЗЦ12С5, Бр08Ц4, БрОФ4-0,25, БрОФ7-0,2,, латун Л63, Л68, ЛК80-3, ЛО90-1, ЛМцС58-2, сонымен қатар мыс-никель қорытпалары, мысалы, Л63, Л68, ЛК80-3, ЛО90-1, ЛМцС58-2, және басқалары қолданылады. Қола ГОСТ 5017-74 және ГОСТ 18175- 78, ал жез - ГОСТ 15527-70 сәйкес шығарылады.

Мыс пен мыс қорытпаларынан жасалған пісіру кезінде қолмен доғалық пісіру, доғалы флюс астында пісіру, экрандаушы газдар мен электррошлагтарда пісіру қолданылады.

Алюминий мен магний қорытпалары жеткілікті жоғары беріктікке, коррозияға төзімді, жақсы дәнекерленуге қабілетті және олардың тығыздығы төмен болғандықтан ұшақтар құрылысында кеңінен қолданылады. Деформацияланатын болып ажыратылады (олар жартылай фабрикаттар– металл листер, табақшалар, профильдер, құбырлар және т.б.) және құймалы қорытпалар алу үшін қолданылады.

Олардан өндірілетін құрылымдар жабылған электродтармен пісіріледі, флюс қабаты астында, қорғаушы газдар астында, балқымайтын немесе балқитын электродтармен, кейбір жағдайларда электрошлаг және электронды-сәулелік пісіру қолданылады.

Пісірілген конструкцияларды жасау үшін АМг1, АМг2, АМгЗ, АМг4, АМг5, АМгб және басқа маркалы алюминий және алюминий-магний қорытпалары қолданылады.

Алюминий қорытпалары ГОСТ 4784-97 және ГОСТ 2685-75 бойынша, магний қорытпалары ГОСТ 14957-76 және ГОСТ 2856-79 бойынша шығарылады.

Титан қорытпалары басқа құрылымдық материалдармен салыстырғанда бірнеше артықшылыққа ие: салыстырмалы түрде төмен тығыздық (4540 кг / м3), 450-500 ° C температурада жоғары беріктік (1200–1400 МПа), жоғары агрессивті ортаға коррозияға төзімділік және бейтараптық.

Титан қорытпаларынан жасалған пісірілген конструкциялар аргон ортасында доғалық пісіру арқылы өндіріледі. Қалыңдығы 3 мм-ден асатын қорытпаларды пісіру үшін суасты доғалы пісіру қолданылады.

Титанның қорытпаларын қолдана отырып, пісірілген конструкцияларды жасау үшін ВТ 1-0, ВТ 1-00, ВТЗ-1, ВТ-4, ВТ-5, ВТ-6, ВТ-14, ВТ-20, ОТ-4, ОТ-4-1, АТ-2 және басқалары қолданылады.

Мұндай қорытпалар ұшақтарда, химиялық жабдықта, көлік және кеме жасауда кеңінен қолданылады. Титан қорытпалары ГОСТ 19807-91 сәйкес шығарылады.

Пісіруге қажетті материалдар

Пісіру материалдарына электродтар (қапталған, балқымайтын), пісіру сымы (қатты секция, сыланған) және өзектер, флюс және қорғаныш газдары жатады.

Қапталған балқыма электродтар

Қолмен доғалық пісіруге арналған электродтар ұзындығы 450 мм дейінгі болат шыбықтар болып табылады, олар дәнекерлегіш сымнан жасалған, олардың беті әртүрлі қалыңдықтармен қапталған. Ұзындығы 20-30 мм болатын бір ұшы электрод ұстағышымен электр байланысы үшін жабудан босатылады.

Қаптау доғаның жануының тұрақтылығын арттыруға, аралас газ бен шлактың қорғалуын қалыптастыруға, пісіру металлының легірленуіне, тазартылуына және дезоксидациясына кажет.

Қаптау құрамына иондаушы, газ түзуші, шлак түзуші, легірлеуші, байланыстырушы және басқа компоненттер кіреді.

Пісірудің өнімділігін арттыру үшін электрод жабынына темірдің ұнтағы, жабынның салмағы бойынша 60% дейін қосылады.

Жабылған электродтар пісіру процесінде электрод өзегі мен жабынның біркелкі балқуын, түтін мен шашыраудың әсерінен электрод металының минималды жоғалуын, жоғары пісіру өнімділігін, шлактың қыртысының пісіру бетінен оңай бөлінуін, жабындарды балқыту кезінде шығарылатын газдардың минималды улылығын және т.б. қамтамасыз етеді.

Қолмен доғалық пісіруге арналған электродтар келесідей жіктеледі:

- тағайындалуы бойынша (болат, шойын, алюминий, бетті пісіру үшін және т.б.);

- жабу түрі бойынша (рутил, кальций фториді, ильменит, қышқыл-кен, целлюлоза және т.б.);

- пісіру металлының механикалық қасиеттері бойынша;

- жабу әдісі (майыстыру немесе батыру арқылы);

- өзекке қолданылатын жабынның саны бойынша (жалаңаш, жұқа және қалың қабатты).

Электродтар. Мақсатына байланысты пісіруге және төсеуге арналған электродтар келесі кластарға бөлінеді: көміртекті болатты (У), легірленген (Л), ыстыққа төзімді легірленген (T), ерекше қасиеттері бар легірленген (B) және наплавкаға арналған (Н). ГОСТ 9467-75 құрылымдық және ыстыққа төзімді болаттарды пісіруге арналған электрод жабындарының келесі түрлерін белгілейді: қышқыл (A), негізгі (Б), целлюлоза (Ц), рутиль (P), басқа жабындар (П).

Техникалық құжаттаманың барлық түрлерінде электродтарға арналған таңба маркадан, диаметрден, электродтар тобынан және стандарттар нөмірінен тұруы керек (ГОСТ 9466-75 және ГОСТ 9467-75).

Құрылымдық болаттарды пісіруге арналған электрод түрінің тағайындалуында Э әрпі болады, содан кейін сандар созылуға үзілу кернеуінің мәнін көрсетеді (кгс / мм2), мысалы: Э42, Э46А, Э50, Э50А, Э150. Сандардан кейін орналасқан А әрпі металдың жоғары икемділік сипаттамаларын сипаттайды (мысалы, Э46A).

Белгілеулер мысалы. Электродтардың толық белгілеуінде бірқатар көрсеткіштер бар: Э46А-УОНИ-13/45-3,0-УД ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 Е-43 2(5)Б10

Ол келесі түрде шешіледі: Э46A Э- электродтың түрі (доғалық пісіруге арналған электрод; 46 - пісіру металлының минималды кепілденген беріктігі кг / мм2 (460 МПа); A - пісірілген металдың жоғары пластикалық қасиеттерін алуға кепілдік беріледі; УОНИ-13/45 - электрод маркасы; 3.0 - диаметр; У - көміртекті және аз легірленген болаттарды пісіруге арналған электродтар; Д - қалың жабындымен); Е - қолмен доғалық пісіруге арналған электрод; 43 2 (5) - пісірілген металл мен пісірілген металдың сипаттамаларын көрсететін көрсеткіштер тобы (43 - кем дегенде 430 МПа уақытша созылу кернеуі, 2 - ең аз дегенде салыстырмалы деформациясы 22%, 5 - -40 ° C температурада 34,5 Дж / см2-ден кем емес соққыға тұтқырлық); Б - негізгі жабын; 1 - барлық кеңістіктік позицияларда пісіру үшін; O - тікелей токтың кері полярлығы).

Электродтардың қысқа белгіленуін қолдануға рұқсат етіледі, мысалы, УОНИ-13/45-3,0-2 ГОСТ 9466-75.

Түрлі жабындары бар электродтардың маркалары 2.2. кестеде көрсетілген. Қаптаманың түрі мен құрамы алынған қосылыстың механикалық сипаттамаларына айтарлықтай әсер етеді.

Кесте 3.4 - Түрлі жабындары бар электродтардың маркалары

| Хабынды түрі | Марклары |
| --- | --- |
| Қышқыл | ЦМ-8, МЭЗ-04 |
| Негізгі | УОНИ-13/45, УОНИ-13/45А, УОНИ-13/55, УОНИ-13/55К, УОНИ-13/65, СМ-11, АНО-7, АНО-8, АНО-9, АНО-11, АНО-26, АНО-27, АНО-ТМ, ОЗС-18 |
| Рутилмен | АНО-3, АНО-4, АНО-12, АНО-14, АНО-21, МР-1, МР-3, ОЗС-4, ОЗС-6, ОЗС-9, ОЗС-12, 03С-23, ЦМ-9 |
| Целлюлозмен | ВСП-1, ВСП-2, ВСП-3, ВСЦ-1, ВСЦ-2, ВСЦ-4М, ВСЦ-4А, ЦУ-1 |

Балқымайтын электродтар

Балқымайтын электродтар таза вольфрамнан немесе вольфрамға, торий, итрий, лантан оксидтерінен қосылатын қоспалармен жасалады.

Вольфрам электродтары инертті газ доғасын пісіруге, плазмалық пісіруге және кесуге және плазмалық бүркуге (жабынды наплавка жасауға) арналған. Лантан, торий немесе итрий оксидтерінің вольфрам электродтарына қосындылар доғаның тұтануын жеңілдетеді, доғалық разрядтың тұрақтылығын арттырады.

Вольфрам электродтары әріптермен және сандармен белгіленеді, мысалы: ЭВЧ - таза вольфрам электродты, ЭВЛ-20 - лантан вольфрам электродының, ЭВТ-15 - торий вольфрамының электродының, ЭВИ-30 - иттрий вольфрам электродының. Сандар лантан, торий немесе иттрий оксидтерінің оннан бір бөлігін көрсетеді.

Вольфрам электродтары диаметрі 0,2-12 мм. Олар легірленген және берік болаттарды, алюминий, титан және т.б. пісіру үшін қолданылады. Вольфрамның электродтары айнымалы және тұрақты токта пісіру үшін қолданылады.

Тұтас қималы пісіру сымы.

Суасты доғалы пісіру кезінде, экрандалған газдарда, сондай-ақ электрослагты пісіру кезінде жабылмаған пісіру сымы қолданылады. Пісіру сымының беті таза және тегіс, жылтыр, тотсыз, майсыз және басқа да ластағыштарсыз болуы керек. Мыс жабыны сымның коррозиясын азайтады және ток өткізетін құрылғымен оның электр байланысын жақсартады.

Пісіру сымына арналған келесі стандарттар қолданылады: ГОСТ 2246-70 «Пісірілген болат сым» және ГОСТ 10543- 98 «Беткі болат сым». Сонымен қатар алюминий, никель, мыс қорытпаларын және т.б. пісіруге арналған сымдар үшін стандарттар бар.

Сым белгілері толық және қысқа болуы мүмкін. Пісіру сымының толық сипаттамасында оның диаметрі, мақсаты (пісіру немесе төсеу үшін), сорт (химиялық құрам), балқыту әдісі (ВИ - вакуумды индукция, ВД - вакуумдық доға немесе Ш - электррослаг) және бетінің жағдайы (O - мыс қапталған) )

Белгілеу мысалы.

Пісіру сымы 4 Св-08ГСМФА- ВИ-Э-0 ГОСТ 2246-70.

Көрсетілген жазу келесіні білдіреді: 4 - сымның диаметрі; Св. - пісіру; 08ГСМФА - белгі; егер саннан кейін бір немесе екі А әрпі көрсетілсе, онда бұл қоспалардың (күкірт және фосфор) құрамы тұрғысынан сымның жоғары дәрежеде тазалығын көрсетеді; Св-08 - құрамында көміртегі мөлшері шамамен 0,08%, күкірт қоспалары 0,04% аспайды және фосфор 0,04% аспайтын пісіру сымы; сәйкесінше, пісіру сымдары үшін Св-08A - S <0.03%, P <0.03% және Св-08AA сымдары үшін - S <0.02%, P <0.02%); VI - вакуумды индукция әдісімен балқытылған; Э - бұл электродтық; O - мыс жалатылған; ГОСТ 2246-70 бойынша жасалған.

Ұнтақтан жасалған сым.

Мұндай сым ішкі қимасы түтік тәрізді ұнтақты толтырғышпен толтырылған күрделі сым. Толтырғышта негізгі типтегі жабындарға сәйкес қоспа болады. Ұнтақ толтырғыштың массасы сым массасының 15-40% құрайды.

Электр доғасымен балқыған сымның бөлігі болып табылатын ұнтақ келесі функцияларды орындайды:

• пісіру шомылғысын қоршаған орта әсерінен газ бен шлактардан қорғауды қамтамасыз етеді;

• пісіру шомылғыдағы металдың тотсыздануына ықпал етеді;

• дәнекерлеленген тігісті легірлейді;

• доғаның разрядын тұрақтандырады;

• пісірілген тігісті рафинациялайды.

Ұмтақ сымдары кез-келген легирлеуші ​​класстағы болаттарды пісіруге және арнайы қасиеттері бар қабаттарды жабуға арналған. Ұнтақты сым болат таспадан жасалған.

Төмен көміртекті және төмен легірленген болаттарды пісіруге арналған ұнтақты сымды қысқаша таңбалау ПП әріптерімен (Ұнтақтысымды), AН (ғылым академиясы) және 1; 3; 7 сандарымен жүзеге асырылады (жасалған сериясының нөмірі), мысалы ПЛАН 1, ПП-АНЗ, ПП-АН7.

Пісіруге арналған флюс (ұнтақ)

Пісіру флюстері - арнайы дайындалған металл емес түйіршікті ұнтақтар, бір дәннің мөлшері 0,25-4 мм. Балқытылған күйде флюстер пісіру доғасы аймфлюсда газ бен шлактан қорғаныс жасайды, ал химиялық металлургиялық әрекеттесуден кейін пісіру бассейнінде шлактың қыртысы пайда болады, оған әртүрлі зиянды қоспалар шығарылады: оксидтер, күкірт қосылыстары және фосфор.

Пісіру флюстер флюс сымдары мен электрод жабындарының құрамындағы ұнтақтар сияқты бірдей функцияларды орындайды.

Пісіру флюстер жіктеледі:

• тағайындау бойынша - көміртекті болаттар, легирленген болаттар, түсті металдар, электрослаг пісіру үшін;

• кремний мөлшері - жоғары кремний (SiC> 2 45-50%), төмен кремний (SiC> 2 30-35%) және кремнийсіз (SiC> 2 4% -дан аз);

• марганецтің құрамы - марганец (Мп-ден 1% жоғары) және марганец жоқ (Мп-ден 1% -дан аз);

• өндіріс әдісі - балқытылған және балқытылмаған (керамика); •? астық мөлшері - қарапайым (астық мөлшері 3 мм-ге дейін) және ұсақ (астық мөлшері 1,6 мм-ге дейін);

• химиялық құрамы - оксид (металл оксидтерінен - ​​қышқыл, құрамында SiC> 2 және TiO2 бар, ал құрамында негізінен, MgO және CaO бар), тұз (фторидтерден, хлоридтерден және оттексіз элементтерден) және оксид-тұздан (фторидтер мен металл оксидтерінен) )

Пісіру металлын флюс арқылы марганецпен және кремниймен араластыру дәнекердің жарықтар мен тесіктерге қарсы тұрақтылығын арттырады, сонымен қатар пісірілген түйіспенің беріктігін арттырады.

Ерітінділер ГОСТ 9087-81 сәйкес жеткізіледі.

Флюкс AN-348A, OSTs-45, OSTs-45M, AN-348M, AN-60 төмен көміртекті және төмен легірленген болаттарды пісіру кезінде қолданылады; FT-9 - легірленген болаттарды пісіру кезінде; АН-22, АН-26 - жоғары легірленген болаттарды пісіру кезінде; АН-8 - электрлеглаг пісіруінде.

Қорғағыш газдары.

Қорғаныш газдары екі топқа бөлінеді: инертті және белсенді. Бірінші топтағы газдар қыздырылған және балқытылған металдармен әрекеттеспейді және олар іс жүзінде ерімейді. Екінші топтың газдары пісіру аймағын ауадан қорғайды, бірақ олар не сұйық металда ериді, не онымен химиялық әрекеттеседі.

Инертті газдар балқымайтын және балқитын электродтармен пісіруде қолданылады, ал белсенді газдар тұтынылатын электродпен (сыммен) пісіруде қолданылады. Пісіруге арналған химиялық инертті экрандалған газдарға аргон мен гелий жатады. Химиялық реактивті қорғайтын газдардың ішінен көмірқышқыл газының маңызы зор. Кейбір жағдайларда пісіру үшін көмірқышқыл газын аргонмен немесе көміртегі диоксидімен оттегімен араластыру қолданылады.

Аргон цилиндр тәрізді баллонда «Аргон таза» жазуы бар сұр цилиндрлерде 15 МПа қысыммен газ тәрізді күйде жеткізіледі. ГОСТ 10157-79 сәйкес аргон үш маркалы: ең жоғарғы, бірінші және екінші; қоспалардың құрамы бойынша ерекшеленеді. Жоғары дәрежелі аргон химиялық белсенді металдарды (титан, цирконий), бірінші класты - алюминий, магний және олардың қорытпаларын, екінші сыныпты - жоғары легірленген болаттарды пісіруге арналған.

Аргон ауадан ауыр және пісіру кезінде пісіру бассейнін қоршаған орта әсерінен қорғайды.

Гелий қоңыр баллондарда 15 МПа цилиндр қысымымен жеткізіледі. Бірінші класстағы гелий бар цилиндрлерде жазба жоқ, ал екінші дәрежелі гелий бар цилиндрлерде «Гелий» ақ жазуы бар.

Гелий аргонға қарағанда 10 есе жеңіл болғандықтан, пісіру кезінде гелий шығыны аргонды тұтынумен салыстырғанда 1,5-3 есе өсуі керек. Гелийде пісіру кезінде доғаның кернеуі бірдей ток күші бар аргонда пісіруге қарағанда 2 есе жоғары. Бұл гелийдегі доғаның күші аргондағы доғаның қуатынан 2 есе жоғары екенін білдіреді. Гелий-доға пісіруін кеңінен қолдану осы инертті газдың қымбат болуына байланысты.

Көмірқышқыл газы ГОСТ 8050-85 бойынша қара баллондарда сұйық күйде «Көмірқышқыл газы» сары жазуы бар жеткізіледі. Пісіру үшін су буының құрамымен ерекшеленетін бірінші және екінші дәрежелі көмірқышқыл газын пісіру қолданылады.

§9 Пісірілген конструкциялардың өндірістік процесінің құрылымы

Пісірілген конструкцияларды өндіру процесінде орындалатын технологиялық операциялар келесідей бөлінеді:

- негізгі бағыттар бойынша - дайындау жұмыстары, құрастыру, пісіру, пісірілген бөлшектерді әрлеу;

- қосалқы - негізгі өндіріске тікелей байланысты операциялар (өнімді тасымалдау, оларды бақылау және сынау, жабдықты баптау, жұмысты бөлу, бөлшектерді жинау, материалдар, құралдар мен құрылғыларды сақтау және жеткізу);

- қызмет көрсетушілер - жабдықтар мен құралдарды жөндеу, тозған құралдардың орнына жабдықтар мен құралдардың бөлшектерін шығару, өндірістік үй-жайларды тазарту.

Пісірілген құрылымдарды дайындаудың технологиялық процесі үш кезеңнен тұрады:

- бөлшектерді жасау және дайындау (байыту және тазарту, бетті дайындау, пішу, таңбалау, кесу, иілу, штамптау, өңдеу);

- агрегаттар мен бұйымдарды құрастыру және пісіру (жиынтықтар мен бұйымдарды құрастыру және пісіру орындалады);

- өнімді әрлеу (әрлеу жұмыстары орындалады, яғни пісіру тігістерді тазарту және әрлеу, пісірілген бөлшектерді байыту, пісірілген қосылыстарды илемдеу, соғу немесе термиялық өңдеу, бұйымдарды өңдеу, тазарту және әрлеу, қорғаныс жабындарын қолдану).

Бұл операциялардың барлығы негізгі технологиялық операциялар болып табылады.

Шағын және сериялық өндірісі бар машина жасау кәсіпорындарының пісіру шеберханаларында пісірілген агрегаттарды, құрастыру, пісіру және қосалқы жұмыстарды дайындаудың технологиялық процесінің күрделілігінде ең үлкен үлес салмағы бар (әдетте бірдей). Сонымен қатар, қосалқы жұмыстардың күрделілігінің көп бөлігі жүк көтеру және тасмалдау жұмыстардың күрделілігі болып табылады.

Пісірілген құрылымдарды өндіруді механикаландыру мен автоматтандырудың жоғары деңгейіне жету үшін бірқатар негізгі және қосалқы жұмыстар қажет.

Пісірілген конструкцияларды жасауда келесі операциялар орындалады:

пісіруге арналған бөлшекті пісіру орнына жеткізу және орнату;

жиекті тегістеу;

пісіру машинасын тігістің басында орнату;

тігісті пісіру;

пісірушінің ауысуы, пісірушіні көтеру және түсіру (үлкен құрылымдарды пісіру кезінде);

пісіру машинасын бастапқы күйіне қайтару;

флюстерді жеткізу, жинау және кері әкету;

пісірілген тігісті қождан тазарту және өңдеуді аяқтау;

пісіру кезінде құрылғыны жылжыту және бұру;

тазалау және әрлеу;

электродтарды өзгерту;

пісірілген құрастыруды шығару және тасымалдау.

Механикаландыру мен автоматтандырудың негізгі түсініктері

Пісірілген конструкциялар өндірісі қолмен, кооперативті-қолмен, механикаландырылған-қолмен, операцияларды орындаудың механикаландырылған және автоматты әдістерімен сипатталады. Өндірісті механикаландыру деңгейін бағалау кезінде қолмен, кооперативті-қолмен және механикаландырылған-қолмен жұмыс әдістері қол еңбегі ретінде жіктеледі. Механизация дегеніміз - қол еңбегін машина жұмысына ауыстыру.

Механизацияның ең жоғары дәрежесі - автоматтандыру.

Қолмен жасалатын әдіспен жабдықты, құрылғыларды және құралдарды пайдаланбай тек адамның күшін пайдаланылады (қолмен жасалатын бөлшектер, көзбен шолу және т.б.).

Коперативті-қолмен жұмыс істеу кезінде адам энергиясын пайдаланатын жабдықтар, құрылғылар немесе құралдар қолданылады (қолмен таңбалау, қолмен байлау, бөлшектерді жүк машинасына тасымалдау, бөлшектерді қол құрылғысына жинау және т.б.).

Механикаландырылған-қолмен жасау әдісінде адам мен машинаның энергиясы бір уақытта қолданылады (пневматикалық балғамен кесу, электр немесе пневматикалық тартқышпен аршу, қолмен доғалық пісіру және т.б.).

Механикаландырылған әдіспен тікелей өңдеуді, құрастыруды немесе пісіруді машина жасайды, ал адам тек қолмен көмекші техниканы орындайды және машинаны басқарады.

Автоматты әдіспен процестерді басқару функциялары машиналарға жүктеледі, ал адам тек машиналарды орнатады және құрылғылар мен басқару жүйелерінің жұмысын бақылайды.

Механикаландырылған және автоматтандырылған өндіріс машиналары механикаландырылған, жартылай автоматты және автоматты машиналарға бөлінеді.

Механикаландырылған машина - бұл тікелей өңдеуді механикаландыруды қамтамасыз ететін машина. Өңделген өнімді орнату, бекіту және шығару, машина механизмдерін басқару және өңдеу сапасын бақылауды адам жүзеге асырады. Қосалқы жұмыстар әдістері механикаландыру құралдарын қолданумен немесе онсыз орындалады (мысалы, өнімді кран, айналмалы құрылғыны немесе қолмен пісіруге орнатуға болады). Механикаландырылған машинаның мамандануының жоғарылауымен қосалқы жұмыстарды механикаландыру деңгейі жоғарылайды. Механикаландырылған машиналар әдетте жай машиналар деп аталады; кесуге арналған механикаландырылған машиналар станоктар деп аталады, қысымды өңдеу үшін - престер мен машиналар, пісіру үшін - қондырғылар, білдектер мен машиналар.

Жартылай автоматты құрылғы - бұл тек өңдеуді ғана емес, сонымен бірге қосалқы әдістерді де (жұмыс бөлігін орнату мен алып тастауды қоспағанда) және бір жұмыс циклі аясында орындаушы механизмді басқаруды қамтамасыз ететін машина. Жұмыс циклын қайталау еңбек нысанын орнату және жабдықты іске қосу үшін адамның араласуын қажет етеді.

Автоматты машина дегеніміз - барлық қосалқы техниканы және механизмдерді басқаруды қоса алғанда, технологиялық жұмыстың бүкіл циклін автоматтандыруды қамтамасыз ететін машина. Басқару жүйесі адамның араласуынсыз циклдердің қайталануын қамтамасыз етеді. Адам тек жүктеу құрылғылары мен бергіштерді еңбек заттарымен және қажетті материалдармен толтырады, машинаны реттейді және басқарады, құралды, кассеталар мен электродтарды ауыстырады, машинадан тыс қалдықтарды алып тастайды. Кейбір машиналарда өңдеуді басқару, машинаны қосалқы күйге келтіру, құралдарды ауыстыру және қоқысты шығару автоматты түрде жүзеге асырылады.

Жартылай автоматты пісіру машинасы мен автоматты доғалық пісіру машинасы туралы түсінікті жалпы машина жасаудағы жартылай автоматика мен автоматты машиналар түсініктерінен ажырата білу керек.

Механизация немесе автоматика ішінара (өндірістік процестің жекелеген операцияларын қамту үшін) және күрделі (бөлшектің, құрастырудың немесе бұйымның өндірістік процесінің бірқатар тізбектелген операцияларын, соның ішінде жұмысаралық көлік операцияларын қамту үшін) болуы мүмкін.

Кешенді механикаландыру мен автоматтандыру механикаландырылған және күрделі механикаландырылған өндірістік желілерді, автоматтандырылған және күрделі автоматтандырылған желілерді пайдалану арқылы қол жеткізіледі.

Механикаландырылған өндіріс желісі - бұл технологиялық, қосалқы және материалды өңдеу жабдықтарының (технологиялық тізбекте орналасқан екі немесе одан да көп технологиялық қондырғылардың) бір бөлігі, бөлшекті немесе түйінді немесе жалпы құрастыру мен пісіру процесі механикаландырылған әдістермен орындалады; өнімді бір жұмыс орнынан екіншісіне ауыстыру процесі де механикаландырылған болады.

Механикаландырылған күрделі желі - бұл бөлшекті, түйінді немесе жалпы құрастыру мен пісіру процесінің барлық әрекеттері механикаландырылған әдістермен орындалатын механикаландырылған желі; өнімді бір жұмыс орнынан екінші жұмыс орнына ауыстыру процесі де механикаландырылған.

Автоматты желі дегеніміз - технологиялық реттілікте орналасқан екі немесе одан да көп технологиялық қондырғылардан тұратын және белгілі бір ырғағы бар адамның тікелей қатысуынсыз, бөліктің, жинаудың немесе жалпы құрастыру мен пісірудің технологиялық, қосалқы және жүк көтергіш-көлік жабдықтарының кешені. Сонымен қатар, жалпы бақылау жүйесі және дайындамаларды немесе бұйымдарды жабдықтың бір түрінен екіншісіне ауыстыруға арналған автоматты көлік құралдары бар; адам тек жүйені түзетуді және оның жұмыс істеуін бақылауды жүзеге асырады.

Автоматтандырылған желі - бұл жартылай автоматты машиналармен, автоматты машиналармен және автоматты көлік құралдарымен жабдықталған желі, оған монтаж кезінде бөлшектерді орнату адамның қатысуымен жүзеге асырылады.

Кешенді-автоматтандырылған желі - бұл бөлшекті, құрастыру немесе жалпы құрастыру және пісіру бойынша барлық операциялар адамның тікелей қатысуынсыз, белгілі бір технологиялық тізбекпен және белгілі бір ырғақта орындалатын автоматты желі.

Механизация түрін және қолданылатын жабдықты таңдау өндіріс түріне және пісірілген бұйымдардың конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты болады. Жаппай және кең көлемді өндірісте жоғары өнімділікті және төмен бағаны қамтамасыз ететін қымбат арнайы машиналар мен автоматты желілер қолданылады. Жаппай өндіріс кезінде мұндай жабдықты жобалау, шығару және жөндеу шығындары қысқа мерзімде өтеледі.

Жеке және кішігірім өндірістерде арнайы жабдықтар көп жағдайда қымбатшылыққа, жеткіліксіз және тұрақты емес жұмыс жүктемесіне, жабдықтың тоқтап қалуына және өндіріс алаңына байланысты тиімсіз болады. Мұндай жағдайларда әмбебап механикаландырылған машиналар қолданылады.

Пісіру процесі екі көрсеткішпен сипатталады: уақыт факторы және технологиялық жабдық. 3.16 суретте негізгі көрсеткіштердің жеке элементтерін көрсете отырып, пісірудің автоматтандырылған технологиялық процесінің құрылымы көрсетілген. Технологиялық жүйелілікке байланысты уақыт сияқты элемент өндіріс шығындары мен жұмыс күшіне қажеттілікті анықтайды.

Пісіруді өндірісті механикаландыру бойынша шараларды әзірлеу кезінде олар, ең алдымен, доғалық пісіру басын (немесе энергия көзі бар басқа қондырғыны) пісіру орнына ауыстыруға тырысады. Бұл пісірілген қосылыстардың сапасын және процестің тиімділігін жақсартады. Алайда, механикаландырылған пісіру әдістерінің көпшілігінде процесті дайындауға және жүргізуге жұмсалған көмекші уақыттың (атап айтқанда балқу процесінің) негізгі уақытқа қатынасы, яғни. нақты пісіру уақыты көп болады. бұл ерекшелік - пісіру ұзақ уақыт үзіліссіз жүзеге асырылатын процестер (мысалы, спираль немесе сақиналы тігістермен пісіру) кезінде басқаша болады.

§10 Пісіру үдерісін автоматтандыруға қажетті жабдықтар

Жабдықтардың жіктелуі.

3.5 кестеде пісіруді механикаландыруға және автоматтандыруға арналған жабдықтардың жіктелуі келтірілген.

Механизацияны таңдау кезінде, ең алдымен, қарастырылып отырған немесе ұқсас жағдайдағы өнімдердің механикаландырылған өндірісі үшін отандық және шетелдік практикадан жүзеге асырылған немесе енгізуге дайын шешімдерді қарастырады. Содан кейін әр түрлі механикаландыру деңгейлерін қарастыратын процестің нұсқаларын жасаңыз. Бұл жағдайда пісірілген құрастырудың жарамдылығы бағаланады және қажет болған жағдайда өндіріс процесін мейлінше механикаландыруға ықпал ететін пісірілген бұйымның дизайнына өзгерістер енгізіледі. Ең жақсы нұсқа экономикалық тиімділікті салыстыру есептеулерінің негізінде таңдалады.

Автоматтандырудың жылжым-алы жүйелері

Қатаң және баптамалы басқару бағдарла-

масы бар стациона-

рлық машиналар

Автономды жұмыс орнын-дағы пісіру робот-тары

Автоматтандырылған пісіру желісі. Бірге байланысқан автоматтандырылған роботтар

Потокты желі роботтарсыз және роботтармен жабдықталған

Пісірудің автоматтандырылған технологиялық процессі

Уақыт факторы

Технологиялық жабдықтар

Таза пісіруге кететін уақыт

Көмекші жұмыстарға кететін уақыт

Пісіру шілтері немесе қысқышы

Қосым материалын бері құрылғысы

Пісіру аспабын жылжыту құрылғысы

Өлшеу аспабы мен сенсорлар

Басқару жүйесі

Диагностика құрылғысы

Тоқпен қоректендіру көздері

Аспапты орнату құрылғысы

Дайындаманы орнату құрылғысы

Конвеер

Пісіру процессін автоматтандыру жүйесі

Сурет 3.16 - Автоматты пісіру процесінің құрылымы

Кесте 3.5 - Пісіруді механикаландыруға және автоматтандыруға арналған жабдықтардың жіктелуі

| Класы | Аталуы | Жалпы сипаты мен қолдану аясы |
| --- | --- | --- |
| Механикалық жабдықтар |  |  |
| 1 | Пісіпуді механикаландыруға қажетті механикалық жабдықтар | Қолмен және механикаландырылған пісіруге арналған қосалқы операцияларды және жұмыс әдістерін механикаландыруға арналған жабдықтар: аударушылар, манипуляторлар, роликті тіректер. Олар пісірудің кез-келген саласында қолданылады, жоғары сыныпты жабдықтар қолданылады жаппай өндірістен басқа. |
| 1а | Көтеріп тұсіру механизмдері | Жалпы цех крандарының қатысуынсыз орындалатын жүк көтеру және тасымалдау жұмыстарын механикаландыруға арналған құрылғылар. Кез-келген пісіру саласында қолданылады |
| 16 | Механикаландырылған құрастыру жабдықтары | Пісіруге арналған бұйымдарды жинау бойынша жұмысты механикаландыру немесе автоматтандыру, оларды монтаждау, орнату және бекіту, кейде тегістеу құрылғылары: құрастыру кондукторы, стендтер және жеке құрастыру механизмдері мен құрылғылары. Кез-келген пісіру саласында қолданылады |
| Пісіруге арналған жабдықтар |  |  |
| 2 | Жартылайавтоматты доғалы пісіруге арналған жабдықтар мен жылжымалы контактілі пісіру аппараты | Пісіру жұмыстарының бір бөлігін механикаландыруға арналған пісірудің әмбебап жабдықтары. Бұл пісіруді жеке және сериялық өндірісінде қолданылады |
| 3 | Универсальные сварочные машины, станки и установки | Барлық негізгі пісіру жұмыстары мен қосалқы жұмыстардың бөліктерін механикаландыруға арналған әмбебап пісіру машиналары мен қондырғылары. Пісіру өндірісінде жеке және шағын партияларда қолданылады |
| 4 | Арнайы пісіруге арналған пісіру машиналары, білдектер мен қондырғылар | Дәл сол бұйымды пііруге арналған, күрделі конфигурациялы жіктері бар бөліктерді пісіруге арналған арнайы жабдық. Ірі өндірісте қолданылады |

Пісірілген конструкциялардың жеке және шағын өндірісін механикаландыру кезінде айтарлықтай қиындықтар туындайды: жабдықтар жұмыс жүктемесінің жеткіліксіз болуына байланысты тиімсіз. Жабдықтардың жүктемесін арттыру үшін олар жобалық және технологиялық ерекшеліктерге сәйкес өндірілетін өнімдердің жіктелуіне және топтастырылуына жүгінеді, бұл ұқсас жабдықтардың көмегімен бірдей технологияны қолдану арқылы жасалуы мүмкін ұқсас бөлшектер мен пісірілген құрастырмалардың топтарын анықтауға мүмкіндік береді.

Пісірілген конструкциялар туралы мәліметтер материалдың сыныбы, илектелген бұйымдардың түрі, дайындаманың қалыңдығы мен қимасы, өлшемдері мен конфигурациясы, кесу мен тесіктердің болуы және олардың өлшемдері бойынша топтастырылады. Пісірілген агрегаттар материал дәрежесіне, қондырғының пішіні мен көлеміне, пісіруге байланысты топтастырылады. Бір типтегі бөлшектер мен пісірілген құрамдарды топтастыру, біріздендіру және сынақтан өткізгеннен кейін топтық технология бөлшектер мен пісірілген құрамдарды шығаруға арналған жабдықты қолдана отырып әзірленеді.

Пісіру өндірісін механикаландыруға жұмсалатын капиталды азайтудың тиімді құралы пісіру қондырғылары мен қалыпталған қондырғылар мен тораптардың сызбалары болып табылады. Сонымен қатар, жабдықты жобалауға және өндіруге шығындар азаяды, сондай-ақ күрделі салымдарды іске асыру және қайтару мерзімдері.

Дайындау операцияларын механикаландыру

Пісірілген конструкциялардың бөлшектерін дайындауда келесі сатып алу операциялары орындалады: байыту, тазарту және бетті дайындау, таңбалау және таңбалау, кесу (механикалық және жылу), иілу, штамптау, өңдеу. Бұл операциялардың барлығы тиісті жабдықтың көмегімен жасалады.

Түзетіп өңдеу

Металл прокат металды өңдеуге дейін және дайындамаларды кесілгеннен кейін түзету үшін қажет және ол материалды пластикалық иілу немесе созу арқылы жүзеге асырылады. Жұмыс принципіне сәйкес, түзету жабдықтары айналмалы машиналар, пресстер және созылатын түзеткіш машиналар болып бөлінеді.

Ротациялаушы (түзетуші)  машиналар көп роликті және көп валикті көп айналмалы прокат түзеткіш машиналар болып жіктеледі.

Көп орамалы түзеткіш станоктар металды және парақты дайындамаларды түзетуге арналған. Металл парақ тақтайша үлгісінде орналастырылған айналмалы орамдардың екі қатарының арасында өтеді (3.17,а-сурет). Орамдардың төменгі және жоғарғы қатарлары арасындағы қашықтық реттелетін парақтың қалыңдығына байланысты реттеледі және орнатылады.

а- табақты түзеткіш роликтері; б- бұрыштаманы түзеткіш роликтер

Сурет 3,17 - Металл табақ және профиль элементтерін өңдеу схемалары

Роликтер арасында өткен кезде парақтың әр бөлімі қарама-қарсы бағытта бірнеше иілу алады және түзетіледі. Парақтың қисықтық өлшеміне байланысты редакциялау бір немесе бірнеше өту арқылы жүзеге асырылады. Металлдың жұқа табақтарын өңдеу үшін көптеген орамалары бар машиналар қолданылады. Орамдардың қатарларын параллель және параллель емес етіп орналастыруға болады. Орамдардың қатарларының параллель емес орналасуы орамалардағы парақтардың иілуінің біртіндеп төмендеуін қамтамасыз етеді, бұл байыту сапасын жақсартады.

Киюге қолданылатын престер бұрандалы, гидравликалық бағандар, жылжымалы порталы бар гидравликалық, көлденең және иінді көлденең, гидравликалық және иінді бір тірек болуы мүмкін.

Бұрандалы престер ұзындығы мен ені 1000 мм дейінгі парақтарды кию үшін қолданылады. Өңдеу пресс үстелге бекітілген жалпақ түзу тақтайшаны және слайдермен бекітілген жалпақ тақтаны пайдаланып дайындаманы сырғыту арқылы жүзеге асырылады.

Гидравликалық бағаналы престер қалыңдығы 100 мм-ге дейін үлкен өлшемді парақты және жолақты бұйымдарды және бланкілерді байлауға және майыстыруға арналған. Өңдеу тығыздағыштар көмегімен жасалады. Бір тығыздағыш парақтың қисық бөлігіне, ал қалған екеуі жұмыс бөлігінің қарама-қарсы жағында қисықтықтың шеттеріне орнатылады. Жүгірткінің әсерінен дайындама бүгіліп, түзеледі.

Бетін тазарту. Металл бетін тазарту пісіру процесіне кедергі келтіретін, пісіру кезінде ақаулар тудыратын және қорғаныш жабындарының сапалы қолданылуын болдырмайтын консерванттарды, ластағыштарды, кесетін сұйықтықтарды, тотты, масштабты, бұлдырларды, бұлдырларды және шлактарды кетіру үшін қолданылады. Прокатты, бөлшектерді және пісірілген бөлшектерді тазарту механикалық және химиялық әдістермен жүзеге асырылады. Механикалық тазалау бисерді жару және жару машиналарында, тазалағыш машиналарда, пультивациялық және электр машиналарын қолдана отырып, барабандарда жүзеге асырылады. Тазартудың химиялық әдістеріне ваннаға батыру немесе шаптырып бүркіп тазарту арқылы майсыздандыру мен еріту кіреді.

Бұршақтатып (бытыралатып) және бытыра ату бытыра үргіш машиналары қалыңдығы кемінде 3 мм болат пен профильді болат пен пісірілген бөлшектерді тазарту үшін қолданылады. Осындай бытыра ату арқылы тазарту жоғары жылдамдықпен атқылаған жатқан бытыра бетке металлға бетіне тиіп, ондағы ластануды, тот пен күйік жаңқаларды кетіреді.

Бұршақтату машиналарында бұршақты бүрку сығылған ауа көмегімен саптамадан тазартылатын бетке шашыратып бүркеді, ал бұршақ ату машиналарында - орталықтан тепкіш күш әсерінен ротор пышақтары арқылы бұршақтар атылады.

Бетті дайындау.

Металл бетін дайындау оның тазалануынан, майсыздандыруынан және майлауынан тұрады. Тазарту дайындамалар мен бөлшектердің беттерінен бөгде қоспаларды кетіру үшін жасалады.

Пісірілген конструкциялардың бөлшектерін тазарту үшін әмбебап кесу және шлифтеуші машиналары, мамандандырылған машиналар мен гальовочные барабандары қолданылады.

Белгілеу және таңбалау

Таңбалау және белгілеу. Белгілеу - бөлшектердің контурларын, тесіктердің орталықтарын немесе өңделетін жерлерді анықтайтын сызықтар (белгілер) немесе дайындамалар бетіне сурет салу. Таңбалау - өнімнің бетіне қажетті әріптік-сандық белгілерді шығару.

Кесу. Металл кесу бөліктерді листерден немесе сұрыпталған прокат материалынан бөлу үшін жасалады. Пісірілген конструкциялардың бөлшектерін дайындауда әр түрлі кесу тәсілі қолданылады: қайшылар, кескіш станоктар, термиялық, престер штамплау машиналары.

Қайшылар кіші және орта қалыңдығы мен қимасы литтер, пішінді және сұрып (сортамант) материалын кесу үшін қолданылады. Қайшымен кесу серпімді-пластикалық деформацияға және пышақтың қысымымен металды жылжытуға негізделген. Кесетін материал төменгі және жоғарғы пышақтардың арасына салынып, жоғарғы пышақтың қысымымен алдымен ол металлға 0,2-0,4 тереңдікке дейін металлға енгізіледі, содан кейін металлды кесу жиектерінің сындыру арқылы бөлшектеледі. Пісірілген конструкцияларды жасауда әртүрлі қайшылар қолданылады: жалпақ лист тәрізді көлбеу пышақ, диск, біріктірілген және аралас пресстер, жоғары сапалы, механикаландырылған-қолмен (пневматикалық және электрлі).

Жалпақ лист тәрізді көлбеу пышақпен қайшылары (3.18-сурет, а) парақты материалдарды бөлуге және тік түзу бойымен (бойлық және көлденең) кесуге арналған. Жетек түріне байланысты қайшылар иінді, гидравликалық және пневматикалық болып бөлінеді.

а - көлбеу жалпақ пышақпен; б, в - кесу; г - көлбеу пышақтары бар қос диск; д - көп дискілі; e - бұрыштаманы кесуге арналған; 1 - төменгі пышақ; 2 - кесілген материал; 3 - қысқыш; 4 - жоғарғы пышақ; 5 – тірек

Сурет 3.18 - Әр түрлі типтегі қайшылармен кесу схемалары

Июу. Металл иілісі дайындаманы пластикалық иу арқылы жүзеге асырылады. Әрекет принципіне сәйкес иуге ​​арналған жабдықтар айналмалы машиналар мен иу престеріне бөлінеді.

Үш және төрт орамалы иу машиналары, айналмалы иуші арқалықтары бар иу машиналары, көп валикті июші стандар құрайтын роликтер, зиг машиналар, иілу роликтері, түтік иілу машиналары және индукциялық қыздыруы бар түтіктер мен орамдарды құрайтын машиналар деп айналмалы машиналарға жатады.

Үш орамалы асимметриялық машиналарда (3.19-сурет, б) алдыңғы бүйірлік орама ортасына қарай ысырылады, ал дайындама артқы бүйірлік ораманың қысымымен бүгіледі. Жетек - жоғарғы орам; бүйірлік роликтерді биіктікте реттеуге болады. Реттелетін алдыңғы бүйірлік ролик 
листі жоғарғы орамға қысылады. Дайындаманың бір ұшы толықтай бүгіледі.

а - үш орамалы симметриялы; б - үш орамалы асимметриялық; в-төрт орамлы

Сурет 3.19 - Табақ бүгуге арналған орама машиналарда бүгу схемалары

Екі иілген ұшы бар цилиндр алу үшін оны машина орамаларынан екі рет өткізеді.

Штамптау.

Металды штамптау - металды қалыптастырудың бір тәсілі. Бөлшектерді бланктерден алу үшін суық (табақтаржы) және ыстық (көлемді) штамптау қолданылады.

Ыстық штамптау арқылы штамп пластикалық күйге дейін қызады. Тесіктер металдан 25 мм қалыңдыққа дейін тесіледі.

Суық штамптау қалыңдығы 10 мм-ге дейін парақ материалынан әртүрлі профильдердің бөліктерін алу үшін, жеткілікті икемділігі бар металдар мен қорытпаларды өңдеу үшін қолданылады. Осы штамптау әдісімен дайындамалар қыздырусыз өңделеді.

Суық штамптаудың негізгі түрлері: кесу, тесу, иілу, пішін беру, қалыптау. Металл листерді суық штамптаудың жекелеген түрлерінің схемалары 3.20 - суретте көрсетілген.

а - кесу; б - бір бұрышты июу; в - екі бұрышты июу; г – қалпақша июу

Сурет 3.20 - Металл табақтарды суық штамптау схемалары

§11 Пісіру-құрастыру жабдықтарының жіктелуі және тағайындалуы

Монтаждау және пісіру жабдықтарының жіктелуі Қолданылған құрастыру және пісіру жабдықтарының номенклатурасы кең және әр түрлі, бірқатар белгілері бойынша жіктелуі мүмкін. Технологиялық процесте орындалатын функционалдық мақсат пен міндеттерге сәйкес құрастыру және пісіру жабдықтары бөлінеді:

- дайындалған конструкцияларды белгіленген параметрлермен жинауға арналған, жеке бөлшектерді немесе жинақтарды тіректерді немесе алынбалы қыстырғыштарды қолдана отырып бекітуге арналған құрастыру құрылғыларында;

- пісірілген конструкцияларды алдын-ала бекітілген күйде орнату кезінде пісіру жұмыстарын орындауға арналған пісіру құрылғылары. Бұл жағдайда технологиялық процесте құрастыру және пісіру құрылғыларының үйлесімін қамтамасыз ету қажет;

- құрастыру және пісіру құрылғылары, бір қондырғыдан конструкцияларды құрастыру және пісіру кезінде. Алайда, көп жағдайда байлау қажеттілігін жоюға болады.

Өндіріс түріне байланысты жабдықтар (айла-бұйымдар) мыналарға бөлінеді:

- әмбебап - құрылымдық және технологиялық сипаттамаларында ерекшеленетін өңделген құрылымдардың кең спектрі үшін қолдануға болады;

- жалпы құрылымдық және технологиялық белгілері бар бір типтегі өнімнің белгілі бір тобын ғана өңдеу үшін қолданылатын мамандандырылған және арнайы.

Құрастыру және пісіру жабдықтарының мақсаты.

Пісірілген конструкцияларды дайындаудың технологиялық процесінде құрастыру-пісіру жабдықтары:

- белгіленген техникалық параметрлермен пісірілген құрылымдардың сапасына жағдай жасауды қамтамасыз ету;

- құрастыру және пісіру технологиясын жеңілдету;

- еңбек сыйымдылығын азайту және құрастыру және пісіру жұмыстарының өнімділігін арттыру;

- пісіру деформациясының алдын алу немесе азайту.

Құрастыру және пісіру құралдарына қойылатын талаптар

Пісіруге арналған бұйым әдетте әртүрлі бөліктердің едәуір бөлігінен жиналады, оларды арматураға орнату дәйекті түрде жүзеге асырылады және оларды бекіту көбінесе өздігінен жүзеге асырылады. Бұл құрылғыларда бұйымдардың бекітілуі өңдеу процесінде олардың толық қозғалмауын қамтамасыз етуі керек.

Пісіру құрылғыларында пісіру кезінде жылыту және салқындату кезінде олардың өлшемдерін өзгерту арқылы пісірілетін бөліктерді еркін жылжыту қажет. Осыған байланысты, пісіру қондырғыларында бөлшектерді жинақтау жиі қолданылады, бұл кейбір бөлшектерді басқалардың еркін орнатумен үйлесіп, таңбалау немесе қатаң орнатылған бөлшектермен біріктіруді қамтамасыз етеді.

Құрылғылардың негізгі элементтері.

Құрылғы келесі негізгі элементтерді ажырата алады:

- орнату беттері мен бөлшектері;

- шаблондар, орнатушылар, тіректер;

- қысқыштар (механикалық, пневматикалық, гидравликалық, магниттік және аралас);

- тартыушы және керуші құрылғылар.

Орнату беттері мен бөлшектері

Құрылғының орнату беті - бұл дайындама төселген бет (негізі). Сонымен қатар, құрылғыда бағыттаушы және тартылатын беттер бар.

Құрылғыларды пайдалану кезінде олардың дәлдігін тексеру қажет. Бұл үшін монтаждық бөліктері бар негізгі беттер белгілі бір талаптарға жауап беруі керек:

- жеткілікті жоғары қаттылыққа және жақсы тозуға төзімділікке ие болады;

- зақымдалған немесе тозған жағдайда ауыстыруға болады;

- орнатылған бөлігі және кішкентай жалпы өлшемдері бар байланыс алаңы болуы керек.

Орнату бөлшектері - тіреуіштер мен табақшалар, саусақтар, призмалар және т.б. түрінде жасалған негізгі тіректер. Тегіс, сфералық немесе кесілген басы бар тіреуіштер тиісті түрде өңделетін немесе өңделмеген беттері бар дайындамалар мен бөлшектерді орнату кезінде қолданылады.

Шаблондар, клиптер және тоқтау.

Шаблондар бөлшектерді сол жинақтың басқа бөліктеріне немесе өнім контурының кез-келген тірек беттеріне қатысты бөлшектерді орнату және бекіту үшін қолданылады. Қысқыштар жиналған бөліктерді арматураға бағыттауға және оларды белгілі бір жерге бекітуге қызмет етеді. Бұл топқа сонымен қатар аялдамалар мен бұрын көрсетілген орнату саусақтары, призмалар, шаблондар кіреді. Аялдамалар көлденең немесе тік жазықтықта бір немесе екі бөлікті бекітіп, бекітуге арналған. Белгілеу тұрақты, алынбалы, айналмалы және жиналмалы болуы мүмкін (3.21 сурет).

a - тұрақты; б - ауыспалы; в - бұрылмалы; г – жиналмалы

Сурет 3.21 - Құрылғылардағы тіректердің түрлері

Аялдамаларды жобалау кезінде, әдетте, олар ешқандай есептеулер жүргізбейді, олардың мөлшері пайдалану шарттары мен құрылыс технологиясына негізделген құрылымдық тұрғыдан таңдалады. Қысқыштар

Басқыштар қысқыштар

Құрастыру және байлау кезінде бөлшектерді белгілі бір позицияға бекіту үшін, сондай-ақ пісіру немесе пісіру кезінде өнімдердің жылжуын болдырмауға арналған.

Конструкциясына сәйкес қысқыштар тұрақты, айналмалы және жиналмалы болып келеді (соңғы екі түрі бекітілген немесе пісірілген бұйымдарды арматурадан шығару қиын болған кезде қолданылады).

Сығушы күшін алу әдісімен оларды механикалық, пневматикалық, гидравликалық және магниттік деп бөлуге болады.

Механикалық қысқыштарға сына, бұрандалар, тұтқалар және т.б.

Қысқыш қысқыштар - бұл өндірудің ең оңай түрі және керемет қысқыш күштерді құруға мүмкіндік береді. Орындау тұрғысынан бұл тип баяу әрекет етеді.

Аралас сына құрылғылары, мысалы, жалпақ, бір бұрышты сына бар біріктірілген пневматикалық рычаг қысқышы кеңінен қолданылады (3.22-сурет). Тігістің механизмдерін жасау оңай, сенімді және өлшемі аз. Сына механизмі арқылы жасалған қысқыш күш сына көлбеу бұрышының төмендеуімен артады.

1 - рычаг; 2 - сына; 3 - ролик; 4 - пневматикалық цилиндр

Сурет 3.22 - Рычагты жалпақ бетті біржақты қиғаш қырлы аралас пневматикалық қысқыш

Бұрандалы қысқыштар - механикалық қысқыштардың ең көп таралған түрі (13.23-сурет) және корпус, бұрандалар мен гайкалардан тұрады. Қысқан кезде бұранда оларда бұралып тұрады, кейде гайка.

Мұндай қысқышты салу кезінде әрдайым реттелетін байланыс бар, ол әр түрлі қалыңдықтағы бөліктерді бекітуге немесе жұптау элементтерінің дұрыс еместігін өтеуге мүмкіндік береді (3.24-сурет, а).

а - жиналмалы; б - арнайы құрылғылардағы айналмалы қысқыш

Сурет 3.23 – Бұрандалы  қысқыштар

Тетік 3 саусағыңызбен 1-тірекке 1, ал 5-саусағыңызбен - 6 сөреге орнатылады. Тетіктің ортаңғы бөлігінде реттелетін байланыс болып табылатын 4-бұранда бар.

а - реттелетін сілтемемен; б – біріктірілген; 1.6 - тіректер;

2, 5 - саусақтар; 3 - рычаг; 4 - тоқтату бұрандасы

Сурет 3.24 – Тетіктердің қысқыштары:

Көбінесе тетік механизмдері жетек күшейткіштері ретінде қолданылады. Сондықтан үлкен конструкциялардың құрылымдық элементтерін және күрделі конфигурацияларды басу кезінде бекітілген байланыста күш түсіруді арттыратын біріктірілген тұтқалы-бұрандалы (3.24-сурет, б), кейбір құрылғыларда бұранданың орнында пневматикалық және басқа жетектер жиі кездеседі.

Қосымшалар

Кесте Қ 1 – Қырларды қайырып ұшынан пісіруге даярлау

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  | R | i | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготавливаемых кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| С1 |  |  | От 1 до 2 | 0 | +0,5 | От s до 2s | От s до 3s | 2s + 3 |
|  |  |  | Св. 2 до 4 |  | Св. 2 до 4 |  |  |  |

Кесте Қ 2 – Қырларды қайырып түбінен пісіруге даярлау

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | R | e, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготавливаемых кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  |  | Номин | Пред. откл. |
| С28 |  |  | От 1 до 2 | От s до 2s | 3s +2 | 0 | +1 |
|  |  |  | Св. 2 до 6 |  | 2s + 3 |  |  |
|  |  |  | Св. 6 до 9 |  |  |  | +2 |
|  |  |  | Св. 9 до 12 |  | 2s + 4 |  | +3 |

Кесте Қ 3 – Бір жақты қайырып пісіруге даярлау

| ие сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  | R | i | e, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготавливаемых кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |  |
| С3 |  |  | От 1 до 2 | 0 | +0,5 | От s до 2s | От s до 3s | 2s + 3 |

Кесте Қ 4 – Түйістіріп қырын қыймай пісіру

| ие сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s=s1 | b |  | e, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготавливаемых кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  | Номин. | Пред. откл. |
| С2 |  |  | От 1,0 до 1,5 | 0 | +0,5 | 6 | 1,0 | ±0,5 |
|  |  |  | Св.1,5 до 3,0 | 1 | ±1,0 | 7 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  | Св.3,0 до 4,0 | 2 | +1,0 -0,5 | 8 | 2,0 |  |

Кесте Қ 5 – Түйістіріп қырын қыймай төсеніште пісіру

| ие сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s=s1 | b |  | e, не более | e1, не более | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготавливаемых кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред откл. |  |  | Номин. | Пред откл. |
| С4 |  |  | От 1,0 до 1,5 | 0 | +0,5 | 6 | 4 | 1,0 | ±0,5 |
|  |  |  | Св.1,5 до 3,0 | 1 | ±1,0 | 7 | 6 | 1,5 | ±1,0 |
|  |  |  | Св.3,0 до 4,0 | 2 | +1,0 -0,5 | 8 |  | 2,0 |  |

Кесте Қ 6 – Түйістіріп қырын қыймай ек жақты пісіру

| ие сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s=s1 | b |  | e, не более | g Номин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготавливаемых кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |  |  |
| С7 |  |  | 2 | 2 | (1,0 | 8 | 1,5 |
|  |  |  | Св.2 до 4 |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Св.4 до 5 |  | +1,5 -1,6 | 10 | 2,0 |

Кесте Қ 7 – Түйістіріп бір қырды қыйып бір жақты пісіру

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s=s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготавливаемых кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С8 |  |  | От 3 до 5 | 8 | +0,5 | 1,0 | ±0,5 |
|  |  |  | Св.5 до 8 | 12 | ±2 | 0,5 | ±1,5 |
|  |  |  | Св.8 до 11 | 16 |  |  | -0,5 +2,0 |
|  |  |  | Св.11 до 14 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св.14 до 17 | 24 | ±3 |  |  |
|  |  |  | Св.17 до 20 | 28 |  |  | -0,5 |
|  |  |  | Св.20 до 24 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св.24 до 28 | 35 |  |  |  |
|  |  |  | Св.28 до 32 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св.32 до 36 | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Св.36 до 40 | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св.40 до 44 | 49 | ±4 |  |  |
|  |  |  | Св.44 до 48 | 53 |  |  |  |
|  |  |  | Св.48 до 52 | 56 |  |  |  |
|  |  |  | Св.52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св.56 до 60 | 64 |  |  |  |

Кесте Қ 8 – Түйістіріп бір қырды екі жақты қыйып екі жақты пісіру

| Условное обозначениесварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С15 |  |  | От 8 до 11 | 10 | ±2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св.11 до 14 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св.14 до 17 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | Св.17 до 20 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св.20 до 24 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св.24 до 28 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св.28 до 32 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св.32 до 36 | 24 | ±3 |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св.36 до 40 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св.49 до 44 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св.44 до 48 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св.48 до 52 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св.52 до 56 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св.56 до 60 | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св.60 до 64 | 39 |  |  |  |
|  |  |  | Св.64 до 70 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св.70 до 76 | 45 |  |  | -3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св.76 до 82 | 48 | ±4 |  |  |
|  |  |  | Св.82 до 88 | 51 |  |  |  |
|  |  |  | Св.88 до 94 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св.94 до100 | 5 |  |  |  |

Кесте Қ 9 – Түйістіріп екі қырды бір жақты қыйып бір жақты пісіру

| Условное обозначениесварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С17 |  |  | От 3 до 5 | 8 | ±2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св.5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св.8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св.11 до 14 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | Св.14 до 17 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св.17 до 20 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св.20 до 24 | 30 | ±3 |  |  |
|  |  |  | Св.24 до 28 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св.28 до 32 | 38 |  |  |  |
|  |  |  | Св.32 до 36 | 42 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св.36 до 40 | 47 |  |  |  |
|  |  |  | Св.49 до 44 | 52 |  |  |  |
|  |  |  | Св.44 до 48 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св.48 до 52 | 56 | ±4 |  |  |
|  |  |  | Св.52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св.56 до 60 | 65 |  |  |  |

Кесте Қ 10 – Түйістіріп екі қырды екі жақты қыйып екі жақты пісіру

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s = s1 | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| С25 |  |  | Св.8 до 11 | 10 | ±2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св.11 до 14 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св.14 до 17 | 14 |  |  |  |
|  |  |  | Св.17 до 20 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св.20 до 24 | 18 |  |  |  |
|  |  |  | Св.24 до 28 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св.28 до 32 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св.32 до 36 | 24 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св.36 до 40 | 26 | ±3 |  |  |
|  |  |  | Св.49 до 44 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св.44 до 48 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св.48 до 52 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св.52 до 56 | 34 |  |  |  |
|  |  |  | Св.56 до 60 | 36 |  |  |  |
|  |  |  | Св.60 до 64 | 39 |  |  |  |
|  |  |  | Св.64 до 70 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св.70 до 76 | 45 |  |  |  |
|  |  |  | Св.76 до 82 | 48 |  |  |  |
|  |  |  | Св.82 до 88 | 51 |  |  |  |
|  |  |  | Св.88 до 94 | 54 | ±4 |  | +3,0 -0,5 |
|  |  |  | Св.94 до 100 | 57 |  |  |  |
|  |  |  | Св.100 до 106 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св.106 до 112 | 63 |  |  |  |
|  |  |  | Св.112 до 118 | 66 |  |  |  |
|  |  |  | Св.118 до 120 | 68 |  |  |  |

Кесте Қ 11 – Бұрыштық қырларын қыймай бір жақты пісіру

| Условное обозначение свариваемого соединения | Конструктивные элементы |  | s | n | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл |
| У4 |  |  | От 0,1 до 1,5 | От 0,5 до s | 0 | +0,5 |
|  |  |  | Св.1,5 до 3,0 |  |  | +1,0 |
|  |  |  | Св.3,0 до 30,0 |  |  | +2,0 |

Кесте Қ 12 – Бұрыштйқ бір қырды қыйып бір жақты пісіру

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. окл. | Номин. | Пред. откл. |
| У6 |  |  | От 3 до 5 | 8 | ±2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св.5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св.8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св.11 до 14 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св.14 до 17 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Св.17 до 20 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св.20 до 24 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св.24 до 28 | 35 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св.28 до 32 | 38 | ±3 |  |  |
|  |  |  | Св.32 до 36 | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Св.36 до 40 | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св.40 до 44 | 49 |  |  |  |
|  |  |  | Св.44 до 48 | 53 |  |  |  |
|  |  |  | Св.48 до 52 | 56 | ±4 |  |  |
|  |  |  | Св.52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св.56 до 60 | 64 |  |  |  |

Кесте Қ 13 – Бұрыштйқ бір қырды қыйып екі жақты пісіру

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. окл. | Номин. | Пред. откл. |
| У7 |  |  | От 3 до 5 | 8 | ±2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св.5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св.8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св.11 до 14 | 20 |  |  |  |
|  |  |  | Св.14 до 17 | 24 |  |  |  |
|  |  |  | Св.17 до 20 | 28 |  |  |  |
|  |  |  | Св.20 до 24 | 32 |  |  |  |
|  |  |  | Св.24 до 28 | 35 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св.28 до 32 | 38 | ±3 |  |  |
|  |  |  | Св.32 до 36 | 41 |  |  |  |
|  |  |  | Св.36 до 40 | 44 |  |  |  |
|  |  |  | Св.40 до 44 | 49 |  |  |  |
|  |  |  | Св.44 до 48 | 53 |  |  |  |
|  |  |  | Св.48 до 52 | 56 | ±4 |  |  |
|  |  |  | Св.52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св.56 до 60 | 64 |  |  |  |

Кесте Қ 14 – Бұрыштық екі қырды қыйып бір жақты пісіру

| Условное обозначение сварного соединения | Конструктивные элементы |  | s | e |  | g |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| У9 |  |  | От 3 до 5 | 8 | ±2 | 0,5 | +1,5 -0,5 |
|  |  |  | Св.5 до 8 | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Св.8 до 11 | 16 |  |  |  |
|  |  |  | Св.11 до 14 | 19 |  |  |  |
|  |  |  | Св.14 до 17 | 22 |  |  |  |
|  |  |  | Св.17 до 20 | 26 |  |  |  |
|  |  |  | Св.20 до 24 | 30 |  |  |  |
|  |  |  | Св.24 до 28 | 34 |  |  | +2,0 -0,5 |
|  |  |  | Св.28 до 32 | 38 | ±3 |  |  |
|  |  |  | Св.32 до 36 | 42 |  |  |  |
|  |  |  | Св.36 до 40 | 47 |  |  |  |
|  |  |  | Св.40 до 44 | 52 |  |  |  |
|  |  |  | Св.44 до 48 | 54 |  |  |  |
|  |  |  | Св.48 до 52 | 56 | ±4 |  |  |
|  |  |  | Св.52 до 56 | 60 |  |  |  |
|  |  |  | Св.56 до 60 | 65 |  |  |  |

Кесте Қ 15 – Таврлық қырын қыймай бір жақты пісіру

| Условное обозначение свариваемого соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл |
| Т1 |  |  | От 2 до 3 | 0 | +1 |
|  |  |  | Св.3 до 15 |  | +2 |
|  |  |  | Св.15 до 40 |  | +3 |

Кесте Қ 16 – Таврлық қырын қыймай екі жақты пісіру

| Условное обозначение свариваемого соединения | Конструктивные элементы |  | s | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл |
| Т3 |  |  | От 2 до 3 | 0 | +1 |
|  |  |  | Св.3 до 15 |  | +2 |
|  |  |  | Св.15 до 40 |  | +3 |

Кесте Қ 17 – Таврлық  қырын екі жақты қыйып екі жақты пісіру

| Условное обозначение сварного элемента | Конструктивные элементы |  | s | е |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  | Номин. | Пред. откл. |
| Т8 |  |  | От 8 до 11 | 9 | ±2 |
|  |  |  | Св.11 до 14 | 11 |  |
|  |  |  | Св.14 до 17 | 12 |  |
|  |  |  | Св.17 до 20 | 14 |  |
|  |  |  | Св.20 до 24 | 16 |  |
|  |  |  | Св.24 до 28 | 18 |  |
|  |  |  | Св.28 до 32 | 20 |  |
|  |  |  | Св.32 до 36 | 22 |  |
|  |  |  | Св.36 до 40 | 24 |  |
|  |  |  | Св.40 до 44 | 26 |  |
|  |  |  | Св.44 до 48 | 28 |  |
|  |  |  | Св.48 до 52 | 30 | ±3 |
|  |  |  | Св.52 до 56 | 32 |  |
|  |  |  | Св.56 до 60 | 34 |  |
|  |  |  | Св.60 до 64 | 37 |  |
|  |  |  | Св.64 до 70 | 40 |  |
|  |  |  | Св.70 до 76 | 43 |  |
|  |  |  | Св.76 до 82 | 46 | ±4 |
|  |  |  | Св.82 до 88 | 48 |  |
|  |  |  | Св.88 до 94 | 52 |  |
|  |  |  | Св.94 до 100 | 56 |  |

Кесте Қ 18 - Айқастырып қырын қыймай бір жақты пісіру

| Условное обозначение свариваемого соединения | Конструктивные элементы |  | s | В | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл |
| Н1 |  |  | От 2 до 5 | 3-20 | 0 | +1,0 |
|  |  |  | Св.5 до 10 | 8-40 |  | +1,5 |
|  |  |  | Св.10 до 29 | 12-100 |  |  |
|  |  |  | Св.29 до 60 | 30-240 |  | +2,0 |

Кесте Қ 19 - Айқастырып қырын қыймай екі жақты пісіру

| Условное обозначение свариваемого соединения | Конструктивные элементы |  | s | В | b |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |  |  | Номин. | Пред. откл |
| Н2 |  |  | От 2 до 5 | 3-20 | 0 | +1,0 |
|  |  |  | Св.5 до 10 | 8-40 |  | +1,5 |
|  |  |  | Св.10 до 29 | 12-100 |  |  |
|  |  |  | Св.29 до 60 | 30-240 |  | +2,0 |

Кесте Қ 20 – Электродтардың техникалық сипаты

| Тип и марка электродов | ТУ, ГОСТ | Вид покрытия электродов | Назначение и область применения электродов | Механические свойства электродов |  |  | Диаме-тр электродов, мм | Род тока | Пространственные положения сварки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | временное сопротивление разрыву | относительное удлинение | ударная вяз-кость |  |  |  |
| Э-46 МР-3 | ТУ 14-4-1853-2001 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467 75 | Рутиловый р | Сварка ответственных консрукций из углеродистой стали с временным сопротивлением разрыву до 490 Н/мм2 и содержанием углерода до 0,25 % | ≥450Н/мм2 | ≥18% | ≥79 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Переменный или постоянный обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э46 МР-3 Люкс | ТУ1272-118-00187240-2013 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Рутил- целлюлозное, РЦ | Сварка ответственных конструкций из углеродистой стали с временным сопротивлением разрыву до 500 Н/мм², когда к формированию швов в различных пространственных положениях предъявляют повышенные требования | ≥450 Н/мм² | ≥18% | ≥79 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Переменный или постоянный прямой полярности | Во всех пространственных положениях |
| Э-46 МР-ЗМ | ТУ 14-4 1863-2001 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Ильменито-вый АР | Сварка углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву до 490 Н/мм2 | ≥450 Н/мм2 | ≥ 18% | ≥78 Дж/см2 | 3; 4; 5; 6 | Переменный или постоянный обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-46 ОЗС-4 | ТУ 14-4-1854-2001 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 9466-75 | Рутиловый Р | Сварка ответственных конструкций из углеродистой стали с временным сопротивлением разрыву до 490 Н/мм | ≥450 Н/мм2 | ≥18% | ≥79 Дж/см2 | 3; 4; 5; 6 | Переменный или постоянный прямой полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-46 МК-46 | ТУ 1272-094-00187240-2012, ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, EN 499: Е380RC11 | Рутил- целлюлозное, РЦ | Сварка ответственных конструкций из углеродистой стали с временным сопротивлением разрыву до 500 Н/мм², когда к формированию швов в различных пространственных положениях предъявляют повышенные требования | 470 - 600 Н/мм² | ≥20% | KCU≥80 при 20ºС, KCV≥47 при 0ºС | 3; 4; 5 | Переменный или постоянный прямой полярности | Во всех пространственных положениях |
| Э-46 АНО-4 | ТУ 1272-101-00187240-2012 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Рутиловый Р | Предназначены для ручной дуговой сварки угловых, стыковых и нахлестных соединений из металла толщиной 3 - 20 мм конструкций из углеродистых марок сталей по ГОСТ 380-2005 (Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления: кп, пс, сп) и по ГОСТ 1050-88 (05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20) | ≥450 Н/мм² | ≥18% | KCU≥80 при 20ºС | 3; 4; 5 | Сварка на переменном или постоянном токе | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз. При сварке в нижнем положении электрод рекомендуется наклонить на 20 - 40 град. от вертикали в направлении сварки (дуга направляется на ванну), чтобы не допускать затекания шлака впереди дуги. |
| Э-46 АНО-21 | ТУ 1272-106-00187240-2013 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Рутиловый Р | Электроды предназначены для сварки угловых, стыковых и нахлесточных швов конструкций из углеродистых марок сталей по ГОСТ 380-2005 (Ст0, Ст1, Ст2, Ст3 всех степеней раскисления: кп, пс, сп) и по ГОСТ 1050-88 (05кп, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс, 10, 15кп, 15пс, 15, 20кп, 20пс, 20) толщиной 1 - 5 мм во всех пространственных положениях. Возможно использование электродов для сварки корневого слоя шва металла большой толщины. | ≥ 450 Н/мм² | ≥18% | KCU≥80 при 20ºС | 3 | Сварка на переменном или постоянном токе | Во всех пространственных положениях, в том числе сверху вниз, сварка сверху вниз производится опиранием, при этом электрод должен находиться под углом 40 - 70 град. по направлению сварки |
| Э-46 ОЗС-12 | ТУ 1272-104-00187240-2013 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Рутиловый Р | Для ручной дуговой сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей с временным сопротивлением разрыву 490 Н/мм² (50 кгс/мм²). Особенно пригодны для сварки тавровых соединений с получением мелкочешуйчатых вогнутых швов без подрезов. | ≥ 450 Н/мм² | ≥18% | KCU 78 при 20ºС | 3; 4; 5 | Сварка на переменном токе или на постоянном прямой полярности | Во всех пространственных положениях |
| Э-42А УОНИ 13/45 | ТУ 14-4 1855-2001 ГОСТ 9467-75 ГОСТ 9466-75 | Основный Б | Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей работающих при пониженных температурах, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости | ≥410 Н/мм2 | ≥22% | ≥147 Дж/см 2 | 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э46А УОНИ-13/45 А | ТУ 1272-124-00187240-2013 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Основный Б | Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, работающих при пониженных температурах | ≥451 Н/мм2 | ≥22% | ≥137 Дж/см 2 | 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-50А УОНИ 13/55 | ТУ 14-4-1856-2001 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467 75 | Основный Б | Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей работающих при пониженных температурах, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости | ≥490 Н/мм2, Угол загиба сварного соединения >150° | ≥20% | ≥128 Дж/см 2 | 3, 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э60 УОНИ-13/65 | ТУ 1272-107-00187240-2013 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Основный Б | Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву от 690 до 980 Н/мм², в том числе работающих при пониженных температурах | ≥ 588 Н/мм2 | ≥20% | ≥118 Дж/см 2 | 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э85 УОНИ-13/85 | ТУ 1272-108-00187240-2013 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Основный Б | Сварка особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 588 Н/мм², в том числе работающих при пониженных температурах | ≥ 833 Н/мм2 | ≥12% | ≥49 Дж/см 2 | 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э320Х25СГР Т-590 | ТУ 1272-028-00187240-2004 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 | Прочий П | Наплавка деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания | Твердость наплавленного металла 58-64 HRC (без термической обработки после наплавки) |  |  | 4; 5 | Сварка на переменном токе или на постоянном прямой полярности | В нижнем положении или под наклоном |
| Э-320Х23С2 ГТР Т-620 | ТУ 1272-109-00187240-2013 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 | Прочий П | Наплавка деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания и в условиях умеренных ударных нагрузок | Твердость наплавленного металла 55-62 HRC (без термической обработки после наплавки) |  |  | 4; 5 | Сварка на переменном токе или на постоянном прямой полярности | В нижнем положении или под наклоном |
| Э-07Х20Н9 ОЗЛ-8 | ТУ 1273-093-00187240-2012 ГОСТ9466-75 ГОСТ 1 0052-75 | Основный Б | Сварка коррозионностойких хромоникелевых сталей (08Х18Н10, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т), когда не предъявляются жесткие требования стойкости межкристаллитной коррозии | ≥539 Н/мм2, Угол загиба сварного соединения ≥160 ° | ≥30% | ≥98 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Постоянный ток обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-170Х5С7 Т-590 | ТУ1271-154-00187240-2016 ГОСТ 9455-75 ГОСТ 10051- 75 | Основный Б | Наплавка деталей, работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания | Твердость наплавленного металла 57-63 HRCэ (без термической обработки после наплавки) |  |  | 4;5 | Переменный или постоянный ток прямой полярности | В нижнем положении |
| ЦЧ-4 | ТУ 14-4 1859-2001 ГОСТ 9466-75 | Основный Б | Холодная сварка конструкций из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и серого чугуна с пластинчатым графитом, их сочетаний со сталью, сварка поврежденных деталей и заварка дефектов в отливках из высокопрочного и серого чугуна, предварительная наплавка 1 -2-х слоев на изношенных чугунных деталях под последующую наплавку спецэлектродами | 480-510 Н/мм2 | Твердость наплавленного металла 160-190НВ |  | 3; 4; 5 | Переменный или постоянный ток обратной полярности | В нижнем положении |
| Э-50А ТМУ-21У | ТУ 1272-092-00187240-2012 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Основный Б | Сварка ответственных конструкций тепловых и атомных электростанций и трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей (например 15ГС) | ≥490 Н/мм2 | ≥20% | ≥127 Дж/см 2 | 3;4; 5 | Постоянный ток обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-10Х25Н13Г2 ОЗЛ-6 | ТУ 14-4-1866-2002 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Основный Б | Сварка ответственного оборудования из литья проката жаростойких сталей 20Х23Н13 20Х23Н18, работающих в окислительных средах до 1000°С, сварка хромистых сталей 15Х25Т и сталей 25Х 25Н202, сварка углеродистых и низколегированных сталей с высоколегированными аустенитными сталями | ≥539 Н/мм2 | ≥25% | >88 Дж/см2 | 3;4; 5 | Постоянный ток обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-08Х19Н10Г2Б ЦТ-15 | ТУ 14-4-1867-2002 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Основный Б | Сварка ответственных узлов из высоколегированных жаропрочных и жаростойких аустенитных сталей Х18Н9Т-Л, Х20Н12Т-Л, Х16Н13Б, 12Х18Н9Т, 12Х18Н12Т, работающих в окислительных средах при 570-650°С, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости против межкристаллитной коррозии | ≥539 Н/мм2 | ≥24% | ≥78 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Постоянный ток обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-90Х4М4ВФ ОЗИ-3 | ТУ 14-4-1869-2002 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051 -75 | Основный Б | Наплавка штампов холодного и горячего деформирования, работающих с нагревом контактных поверхностей до 650°С, а также быстроизнашивающихся деталей горно-металлургического и станочного оборудования | Твёрдость наплавленного металла 58-63 HRC3 (после отпуска 560°С, 2 часа) |  |  | 3; 4; 5 | Постоянный ток обратной полярности | В нижнем положении или под наклоном |
| МНЧ-2 | ТУ 14-4-1868-2002 ГОСТ 9466-75 | Основный Б | Сварка, заварка дефектов литья и наплавка деталей из серого высокопрочного и ковкого чугуна, заварка первого слоя в соединениях, от которых требуется высокая плотность швов, сварка соединений, к которым предъявляются повышенные требования по чистоте поверхности после обработки | Твёрдость наплавленного металла 120-160 НВ |  |  | 3; 4; 5 | Постоянный ток обратной полярности | В нижнем, вертикальном снизу вверх и полупотолочном положениях |
| Э-11Х15Н25М 6АГ2 НИАТ-5 | ТУ 1273-012-00187240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Основный Б | Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из сталей марок 30ХГСА, 30ХГСНА, а также из других низколегированных и легированных сталей в закаленном состоянии без последующей термообработки, а также аустенитных сталей и их сочетаний с низколегированными и легированными сталями | ≥588 Н/мм2, Угол загиба сварного соединения ≥150 ° | ≥30% | ≥98 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Нижнее, горизонтальное на вертикальной плоскости и вертикальное снизу вверх |
| Э-09Х1М ТМЛ-1У | ТУ 1272-008-00187240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Основный Б | Ручная дуговая сварка паропроводов из сталей марок 12ХМ, 15ХМ, 12Х1МФ, 20ХМФЛ. 15Х1М1Ф, работающих при температуре до 540°С, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок 12Х1МФ,12Х2МФСР и 12Х2МФБ независимо от рабочей температуры | ≥470 Н/мм2 | ≥18% | ≥88 Дж/см2 | 3;4; 5 | Постоянный ток обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| ЭР-ММК | СТП ММК 373-2001 ГОСТ 9466-75 | Специальный | Резка стержневой напрягаемой арматуры железобетонных конструкций, а также резка, строжка, прошивка отверстий, удаление дефектных мест, разделка дефектов литья и прочих изделий из сталей любых марок, чугуна, медных сплавов. Пригодны для удаления дефектных швов или их участков, прихваток, заклепок, болтов, разделки дефектов литья, трещин и т п. | - | - | - | 4; 5 | Резка на переменном или постоянном токе обратной полярности | Резка в нижнем положении "углом вперед" |
| ОЗР | ТУ 14-198-126-2001 ГОСТ 9466-75 | Специальный | Предназначены для резки, строжки, прошивки отверстий, удаления дефектных участков сварных соединений и отливок, разделки свариваемых кромок и корня шва. | - | - | - | 3; 4; 5 | Резка на переменном токе | Резка во всех положениях |
| Э-10Х20Н70Г2 М2Б2В ОЗЛ-25Б | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ТУ 1273-026-00187240-2004 | Основный Б | Сварка изделий из коррозионностойкого, жаростойкого и жаропрочного сплава мрки ХН78Т; возможна сварка хладостойких и разнородных сталей и чугуна. | ≥640 Н/мм2 σТ≥370Н/мм2 | ≥25% | ≥98 Дж/см2 | 3 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-10Х20Н9Г6С НИИ-48Г | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ТУ 1273-027-00187240-2004 | Основный Б | Сварка ответственных конструкций из низколегированных и специальных сталей, высокомарганцовистых сталей типа 11Г13Л, а также этих сталей с хромоникелевыми аустенитными сталями. | ≥540 Н/мм2 | ≥25% | ≥88 Дж/см2 | 3;4;5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях |
| Э-28Х24Н16Г6 ОЗЛ-9А | ТУ 1273-067-00187240-2009 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Рутило- основный РБ | Для ручной дуговой сварки жаростойких сталей марок 12Х25Н16Г7АР, 45Х25Н20С2,Х18Н35С2 и им подобным, работающих в окислительных средах при температуре до 1050ºС. Могут быть использованы для сварки сталей 20Х23Н18 и 20Х23Н13. | ≥588 Н/мм2 | ≥25% | KCU ≥ 98 при 20ºС | 3; 4 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э50А ЛБ-52МК | ТУ 1272-136-00187240-2014 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 AWS 5.1 E7015 | Основный Б | Сварка корневых, заполняющих и олицовочных швов, ответственных металлоконструкций и труб из углеродистых и низколегированных сталей прочностных классов до К54 включительно, а также подварочного слоя труб прочностных классов до К60 включительно, когда к металлу шва предъявляются повышенные требования по пластичности и ударной вязкости, в том числе при пониженных температурах. Применяются когда необходимо повысить прочность обратной стороны сварочного шва, в частности, когда сварка возможна только с одной стороны ( с обратным формированием валика) | ≥490 Н/мм2 | ≥22% | KCU ≥ 150 Дж/см², KCV при - 40 ≥ 34 Дж/см² | 2,6; 3,2; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной и прямой полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э10Х25Н 13Г2 ОЗЛ-6МК | ТУ 1273-137-00187240-2014 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 AWS 5.1 E7015 | Основный Б | Сварка ответственного оборудования из литья проката жаростойких сталей 20Х23Н13, 20Х23Н18, работающих в окислительных средах до 1000ºС, сварка хромистых сталей 15Х25Т и сталей 25Х25Н20С2, сварка углеродистых и низколегированных сталей с высоколегированными аустенитными сталями. Применяются когда необходимо повысить прочность обратной стороны сварочного шва, в частности, когда сварка возможна только с одной стороны (с обратным формированием валика) | ≥539 Н/мм2 | ≥25% | ≥88 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной и прямой полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-11Х15Н25М 6АГ2 НИАТ-5 | ТУ 1273-012-00187240-2004 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Основный Б | Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из сталей марок ЗОХГСА, ЗОХГСНА, а также из других низколегированных и легированных сталей в закалённом состоянии без последующей термообработки, а также аусгенитных сталей и их сочетаний с низколегированными и легированными сталями | ≥540 Н/мм2, Угол загиба сварного соединения ≥ 150° | ≥30% | ≥38 Дж/см2 | 2; 2,5; 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Нижнее, горизонтальное на вертикальной плоскости и вертикальное снизу вверх |
| Э-04Х20Н9 ОЗЛ-З6 | ТУ 1273-011-00187240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Рутилово-основный РБ | Для ручной дуговой сварки коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 08Х18Н10, 08Х18Н10Т, 06Х18Н11,08Х18Н12Ти импоцобных, когда к металлу шва предъявляются требования стойкости против межкристаллитной коррозии, как в исходном состоянии, так и после кратковременных выдержек в интервале критических температур | ≥539 Н/мм2 | ≥30% | ≥98 Дж/см2 | 3;4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-09Х1М ТМЛ-ЗУ | ТУ 1272-014-00187240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 | Основный Б | Для ручной дуговой сварки паропроводов из сталей марок 12Х1МФ 15Х1М1Ф, 20ХМФЛ и 15Х1М1ФЛ, работающих под давлением при температуре до 540°С, и элементов поверхностей нагрева из сталей марок 12Х1МФ, 12Х2МФБ и 12Х2МФСР независимо от рабочей температуры, а также для заварки дефектов в элементах из тех же сталей | ≥490 Н/мм2 | ≥16% | ≥78 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз |
| Э-08Х17Н8С6Г ЦН-6Л | ТУ 1273-019-00187240-2003 ГОСТ 9466-75 | Основный Б | Для наплавки уплотнительных поверхностей деталей арматуры котлов, работающих при температуре до 570°С и давлении до 78 МПа | Твёрдость наплавленного металла 29,5-39,0 HRC3 (после отпуска 750°С, 1 часа, с замедленным охлаждением до 200°С и далее с охлаждением на воздухе) |  |  | 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Нижнее |
| Э-13Х16Н8М5 С5Г4Б ЦН-12М-67 | ТУ 1273-018-00187240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 | Основный Б | Для наплавки уплотнительных поверхностей деталей арматуры энергетических установок, работающих при высоких давлениях и температуре до 600°С, а также других изделий, в которых требуется стойкость к задиранию | Твёрдость наплавленного металла 35,5-51,5 HRCэ (после отпуска 725°С, 1 часа для перлитных сталей, 850°С -для аустенитных сталей, с замедлен -ным охлаждением до 200°С и далее с охлаждением на воздухе) |  |  | 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Нижнее |
| Э-08Х20Н9Г2Б ЦЛ-11 | ТУ 1273-021-00187240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | Основный Б | Электроды для ручной дуговой сварки изделий из коррозионностойких хромоникелевых сталей марок 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 08Х18Н12Т, 08Х18Н12Б и им подобных, когда к металлу шва предъявляют жёсткие требования стойкости к межкристаллитной коррозии | ≥539 Н/мм2, Угол загиба сварного соединения ≥150° | ≥22% | ≥78 Дж/см2 | 3; 4; 5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| ЭА-395/9 | ТУ 1273-023-00187240-2003 ГОСТ 9466-75 | Основный Б | Для ручной дуговой сварки ответственных конструкций из легированных сталей повышенной и высокой прочности в термически упрочненном состоянии без последующей после сварки термической обработки, в т ч сталей типа АК, а также для сварки улеродистых низколегированных сталей с аустенитными сталями | ≥608 Н/мм2 | ≥30% | ≥117 Дж/см 2 | 3;4;5 | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз |
| Э-65Х25Г1ЗНЗ ЦНИИН-4 | ТУ 1273-022-00187240-2003 ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10051-75 | Прочий П | Для наплавки изношенных участков и заварки дефектов литья железнодорожных крестовин и других деталей из высокомарганцовистых сталей типа 110Г13Л | Твёрдость наплавленного металла 25,0-37,0 HRСэ |  |  | 4 ≤ | Сварка на постоянном токе обратной полярности | Нижнее |

Кесте Қ 21 – Қапталған металдың химиялық құрамы

| Марка электродов | химический состав наплавленного металла, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С | Мn | Si | S | Р | Сг | В | V | Ni | Nb | Сu | W | Мо | Fe | ферритная фаза |
| ОЗС-4 | ≤0,11 | 0,50-0,85 | 0,10-0,20 | ≤0,040 | ≤0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост |  |
| МР-3 | 0,08- 0,11 | 0,50-0,80 | 0,07- 0,12 | ≤0,040 | ≤0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост |  |
| МР-3 Люкс | 0,05-0,12 | 0,35-0,65 | 0,15-0,35 | ≤0,030 | ≤0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| МК-46 | ≤0,12 | 0,35-0,65 | 0,20-0,50 | ≤0,03 | ≤0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| АНО-4 | ≤0,10 | 0,55-0,80 | ≤0,20 | ≤0,040 | ≤0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| АНО-21 | ≤0,10 | 0,50-0,80 | ≤0,30 | ≤0,040 | ≤0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| ОЗС-12 | ≤0,10 | 0,50-0,70 | 0,10-0,20 | ≤0,030 | ≤0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| УОНИ-13/45 | 0,08-0,11 | 0,45 0,80 | 0,20- 0,30 | ≤0,030 | ≤0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост |  |
| УОНИ-13/45А | 0,08-0,11 | 0,45-0,80 | 0,20-0,30 | ≤0,030 | ≤0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| УОНИ 13/55 | 0,08-0,11 | 0,60- 1,20 | 0,20- 0,50 | ≤0,030 | ≤0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост |  |
| УОНИ-13/65 | ≤0,15 | 1,10-1,40 | 0,30-0,60 | ≤0,025 | ≤0,030 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| УОНИ-13/85 | 0,10-0,15 | 1,50-2,30 | 0,50-1,00 | ≤0,030 | ≤0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| Т-590 | 2,9-3,5 | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,0-27,0 | 0,5-1,5 |  |  |  |  |  |  | Ост |  |
| Т-620 | 2,9-3,5 | ≤1,5 | ≤2,5 | ≤0,035 | ≤0,040 | 21,0-26,0 | 0,5-1,5 | Ti=0,5-1,5 |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| ЦЧ-4 | ≤0,25 | ≤2,5 | ≤0,8 | ≤0,040 | ≤0,040 |  |  | 8,5-10,5 |  |  |  |  |  | Ост |  |
| ОЗЛ-8 | ≤0,09 | 1,0-2,0 | 0,3-1,2 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-21,5 |  |  | 7,5-10,0 |  |  |  |  | Ост | 2-8 |
| ТМУ-21У | 0,07-0,12 | 0,70-1,00 | 0,20-0,43 | ≤0,030 | ≤0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост |  |
| ОЗЛ 6 | ≤0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,0 | ≤0,020 | ≤0,030 | 22,5-27,0 |  |  | 11,5-14,0 |  |  |  |  | Ост | 2-10 |
| ЦТ-15 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,3 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,0-20,5 |  |  | 8,5-10,5 | 0,7-1,3 но >8С |  |  |  | Ост | 2,0-5,5 |
| мТ-590 | 1,40-2,00 |  | 6,50-10,00 | ≤0,035 | ≤0,040 | 4,50-6,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗИ-3 | 0,6-1,2 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤0,030 | ≤0,035 | 2,8-4,4 |  | 0,6-1,3 |  |  |  | 0,9-1,7 | 2,4-4,6 | Ост |  |
| МНЧ-2 |  | 1,8-2,6 |  |  |  |  |  |  | 64-68 |  | Ост |  |  | 2,2-3,5 |  |
| ТМЛ-1У | 0,06-0,12 | 0,5-0,9 | 0,15-0,40 | ≤0,025 | ≤0,035 | 0,8-1,2 |  |  |  |  |  |  | 0,4-0,7 | Ост |  |
| НИАТ-5 | 0,08-0,14 | 1,00-2,30 | ≤0,70 | ≤0,020 | ≤0,030 | 13,50-17,00 |  |  | 23,00-27,00 | Азот≤0,20 |  |  | 4,50-7,00 | Ост |  |
| ОЗЛ-36 | ≤0,06 | 1,00-2,00 | 0,30-1,20 | ≤0,018 | ≤0,030 | 18,00-22,50 |  |  | 7,50-10,00 |  |  |  |  | Ост. | 4-10 |
| ТМЛ-ЗУ | 0,06-0,12 | 0,50-0,90 | ≤ 0,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 0,80-1,25 |  | 0,10 - 0,30 |  |  |  |  | 0,40-0,70 | Ост |  |
| ЦН-6Л | 0,05-0,12 | 1,00-2,00 | 4,80-6,40 | ≤0,025 | ≤0,030 | 15,0-18,4 |  |  | 7,00-9,00 |  |  |  |  | Ост |  |
| ЦН-12М-67 | 0,08-0,1 8 | 3,00-5,00 | 3,80-5,20 | ≤0,025 | ≤0,030 | 14,0-19,0 |  |  | 6,50-10,50 | 0,50-1,20 |  |  | 3,50-7,00 | Ост |  |
| ЦЛ-11 | 0,05-0,12 | 1,00-2,50 | ≤1,30 | ≤0,020 | ≤0,030 | 18,00- 22,00 |  |  | 8,50-10,50 | 0,70-1,30 но ≥8С |  |  |  | Ост | 2-10 |
| ЭА-395/9 | ≤0,12 | 0,95-2,23 | ≤0,75 | ≤0,018 | ≤0,025 | 13,75-17,25 |  |  | 22,75-27,25 | Азот 0,10-0,15 |  |  | 4,40-7,10 | Ост |  |
| ЦНИИН-4 | 0,50-0,80 | 11,00-14,00 | ≤0,80 | ≤0,035 | ≤0,040 | 22,00-28,50 |  |  | 2,30-3,50 |  |  |  |  | Ост |  |
| МР-ЗМ | ≤0,12 | 0,45-0,65 | ≤0,20 | ≤0,040 | ≤0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| ОЗЛ-25Б | ≤0,14 | 1,20-2,50 | ≤1,00 | ≤0,015 | ≤0,020 | 18,00-22,00 |  |  | Основа | 1,50-3,00 |  | 0,10-0,30 | 1,20-2,70 |  |  |
| НИИ-48Г | ≤0,13 | 4,80-7,00 | 0,50-1,20 | ≤0,020 | ≤0,040 | 18,50-21,50 |  |  | 8,50-11,00 |  |  |  |  | Ост |  |
| ОЗЛ-9А | 0,22-0,35 | 5,0-7,5 | ≤0,5 | ≤0,020 | ≤0,035 | 22,5-26,0 |  |  | 14,5-17,0 |  |  |  |  | Ост. |  |
| ЛБ-52МК | ≤0,10 | 0,90-1,25 | 0,20-0,50 | ≥0,020 | ≥0,020 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ост. |  |
| ОЗЛ-6МК | ≥0,12 | 1,00-2,50 | ≥1,0 | ≥0,020 | ≥0,030 | 22,5-27,0 |  |  | 11,5-14,0 |  |  |  |  | Ост. | 2-10 |

Пайдаланылған әдебиеттер

- Введение в основы сварки. Учебное пособие / В.И.Васильев, Д.П.Ильященко, Н.В.Павлов  Томск.- Издательство Томского политехнического университета, 2011г. – 317 с.

- С. Ә. Мәшеков.  Пісіру және құю технологиясы: Оқу құралы./ Алматы: ҚазҰТУ, 1-бөлім. – 2015. – 168 б.

- Технология сварочного производства: учебное пособие / К.И. Томас, Д.П. Ильященко; Юргинский технологический институт. – Томск: Изд-во Томского политехнического уни- верситета, 2011. – 247 с.

- ГОСТ 16037-80 Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры

- ГОСТ 5264-80  Соединения сварные.  Ручная дуговая сварка.

- http://www.stroitelstvo-new.ru/svarka/shtuchnymi-elektrodami.shtml  Сварка штучными электродами

- Галушкина В. Н. Пісірілген құрылымдар өндірісінің технологиясы. «Академия» Баспа орталығы» АҚБ. 129085, Мәскеу, Мир даңғ., 101В, 190 б.

- В.И.Васильев, Д.П.Ильченко, В.П.Павлов Введение в основы сварки. Издательство Томского политехнического университета 2011г.

- https://www.zwsoft.ru/stati/proektirovanie-svarnyh-konstrukciy-osnovy-rascheta-prochnosti-i-konstruirovaniya  Проектирование сварных конструкций: основы расчета прочности и конструирования

- https://apm.ru/calculation-of-steel-structures Проектирование и расчет металлических конструкций.

- https://maistro.ru/articles/stroitelnye-konstrukcii.-proektirovanie-i-raschet/pyat-besplatnyh-programm-dlya-razrabotchika-metallokonstrukcij Пять бесплатных программ для расчяета фермы.

- http://hssco.ru/obolochkovye-konstrukcii-6/  Оболочковые стальные консрукции

Б.Р.Арапов

Пісіру өндірісі және жабдықтары

Жоғарғы оқу орындарының В064 – Механика және металл өңдеу

білім беру бағдарламасы бойынша оқыйтын студенттеріне арналған

ОҚУЛЫҚ

Басуға _______________ қол қойылды.

Қағаздың өлшемi ___х ____  1/16

Баспаханалық қағаз. Офсеттiк басылым.

Көлемi ____ баспа табақ.

Таралымы ____ дана. Тапсырыс № ________

М. Әуезов атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетi

М. Әуезов атындағы Оңтүстiк Қазақстан университетiнiң баспа орталығы, Шымкент қаласы, Тәуке хан даңғылы, 5