Ф.7.03-03.

Г.Б.Байман

Нанотехнологияға кіріспе

Дәрістер жинағы

Шымкент-2023

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

|  | Коммерциялық емес акционерлік қоғам «М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» |
| --- | --- |

«Физика» кафедрасы

Г.Б.Байман

Нанотехнологияға кіріспе

пәнінен 6В01520 - Физика білім беру бағдарламасы студенттеріне арналған

Дәрістер жинағы

Шымкент – 2023

ӘОЖ: 620.3

ҚБЖ: 22.3я73

С-16

Байман Г.Б. Дәрістер жинағы. Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2023. – 111 бет

ISBN

Дәрістер жинағы «6В01520 - Физика» білім беру бағдарламасы студенттеріне оқылған дәрістер негізінде жазылған. Дәрістер жинағы мемлекеттік стандартқа сай құрастырылған.

Пікір жазғандар:

Тұрмамбеков Т.А. - ф.м.ғ.д. М.Әуезов атындағы ОҚУ-нің Физика кафедрасының профессоры

Қабылбеков К.А. -  х.ғ.к.,  М.Әуезов атындағы ОҚУ-нің Физика кафедрасының доценті.

«Физика» кафедрасының мәжілісінде  (хаттама  №__«___»________2023ж),  ЖҒПЖМ оқытудың инновациялық технологиясы және әдістемелік қамтамасыз ету комитеті тарапынан (хаттама  №__«___»________2023ж) қаралған.

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  Университетінің оқу-әдістемелік кеңесі тарапынан (хаттама  №__«___»________2021ж),  баспадан шығаруға ұсынылған.

ISBN

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, 2023.

Алғы сөз

Нанотехнология - бұйымның өзінің жаңа мүмкіндіктеріне сәйкес молшылыққа әкелетін жаңа өндірістік төңкерістің негізі ретінде қарастырылып жатыр. «Нанотехнология» термині, өзінің логикалық құрылымымен наноөлшемді объекттер негізіндегі материалдар мен бұйымдардың өндірісіндегі технологияға жатады.

Қазіргі таңдағы заманауи технлологиялардың дамуы ЖОО студенттеріне (1-100 нм) наноөлшемге ие бөлшекті материалдар мен заттардың қасиеттеріне тікелей байланысты пәндерді оқытуға бағытталуда. Бұл өз кезегінде, көрсетілген өлшемдегі бөлшектер ірі дисперсиялы күйдегі бөлшектерден гөрі едәуір жақсы қасиеттерін айқын көрсетеді. Осының арқасында заманауи электронды құрылғыларда, медицинада, биотехнологияда, каталитикалық үдерістерде сәтті қолданылып жүр және аса берік, асқын өткізгіштік, асқын сусымалы қасиеттерге ие.

«Нанотехнологияға кіріспе» пәнін негізгі оқу бағдарламасына енгізу жоғарғы дисперсиялы жүйелерді жүйелік оқудың маңыздылығын атап көрсетеді және арнайы пәндердегі нанообъектілер, наноқұрылымдар қасиеттерін қарастырумен байланысты сұрақтарға терең түсіну үшін қажетті теориялық негіздерді жасауға септігін тигізеді.

Нанотехнология дамуының іргелі мағынасы, онымен іргелес ғылым шеңберінде жаңа қасиеттер мен берілген параметрлерден тұратын жаңа материалдар синтезі мен зерттеулерден тұрады. Бұл саланың дамуы бүкіл заманауи ғылымның даму болашағын анықтайды. Жаңа синтезделген материалдарсыз ғылымның барлық салаларында даму мүмкін емес.

Дамыған елдердегі нанотехнология дамуының маңызды көрсеткіштерінің лездік және сәтті дамуы оқу курстары мен бағдарламаларын жаңарту болып табылады, ол өз кезегінде, зерттеушілердің жаңа буынын, күрделі және көпсалалы ғылым мен техника саласында еңбек етуге қабілетті мамандарды кәсіби түрде жетілдіруге септігін тигізеді.

№1 Дәріс

Тақырып. Нанотехнологияға кіріспе

  - Нанотехнология әлемі

  - Нанотехнология  және оның мүмкіндіктері

  - Нанотехнологияның негізгі бағыттары

  - Нанотехнологиядағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар

Наноматериалдар нанотехнологияның ғылыми іргетасы болып табылады. Келешекте бізді наноматериалдар ауқымында революция күтіп тұр. Олардың негізіндегі өнімдер, материалдар мен құралдар, наноробот тектестер біздің өмірімізді гүлдендіреді. Мұнымен бәрі келіседі, алайда осының боларын ешкім де кесіп айта алмайды. Бүкіл әлем бойынша қазіргі таңда наноматериалдар зертханалардағы көптеген өңдеулер мен зерттеулерде негізгі пән болып табылады. Олар едәуір ұсақ компонентті өнімдердің өнімділігін арттыруға талпынуда. Әлбетте, мұның бәрі максималды түрде төмен бағада болуы тиіс. Наноөнімдер жасап шығаратын компаниялар саны күн санап артып келеді. Сондықтан да наноматериалдар эволюциясын заманауи әлемдегі көптеген салаларға біртіндеп ықпал ететін процесс ретінде қарастырғанымыз жөн.

Наноматериалдарда осындай масштабтарда материалдардың бірегей механикалық, оптикалық, магниттік, электрлік қасиеттерге ие болатындығымен қызықты. Ал, туындаушы қасиеттері электроникада, медицинада және басқа да маңызды салаларда кеңінен қолданылатын мәнге ие. Кейбір наноматериалдар табиғатта кездеседі, алайда, нақ қолданыстары бар және көптеген өнімдер мен процестерде қолданылып жүрген синтезделген наноматериалдарға ерекше ден қойылуда. Оларды күнделікті тұтынатын өнімдерден табуымызға болады: күн көзінен қорғайтын кремдер, косметика, спорттық тауарлар, киімдердегі кір жұқпайтын заттар, шиналарда, электроникаларда, сондай-ақ, басқа да тұрмыстық заттарда, медицинада диагностика, визуализация және дәрілік құралдарды жеткізу мақсатында кеңінен қолданылады.

Наноматериалдар молекулалық (нанометр) 10-9 м деңгейде өңделген ресурс болып табылады және олардың ірі емес өлшемділігі мен жаңа қасиеттерінің арқасында өзінің күнделікті макроөлшемді күйлері байқалынбаған. Материалдар нанодеңгейде әр түрлі қасиеттерге ие болатындығының екі себебі бар. Біріншіден, салыстырмалы бетінің ауданының ұлғаюы, екіншіден, жаңа кванттық эффектілердің пайда болуы. Наноматеиралдар өзінің көлеміне макроөлшемдік формаларына қарағанда үлкен беттік ауданға ие, нәтижесінде, химиялық белсенділіктің жоғарылауына әкеп соғады. Сонымен қатар, нанодеңгейде кванттық эффектілер материалдардың сипаттамалары мен қасиеттерін анықтауда маңызды рөл атқарады, бұл өз кезегінде, материалдардың оптикалық, магниттік және электрлік жаңа түсініктеріне әкеледі. Наноматериалдарға бағытталған орасан зор қызығушылық олардың механикалық, электрлік, оптикалық және магниттік қасиеттерінің соңғы жылдары көптеген зерттеулерге алып келді. Нанофазалық керамиканың өңделуі ерекше қызығушылыққа ие, бұл материалдар ірі керамикалық дәндермен салыстырғанда жоғары температураларда едәуір иілгіш.

Наноқұрылымдық жартылайөткізгіштер алуан түрлі бейсызық оптикалық қасиеттер көрсетеді. Жартылайөткізгіш Q-бөлшектер кремний ұнтақтарындағы люминесценция немесе кремний-германийлі кванттық нүктелер, оптика-электрондық аспаптардағы инфрақызыл ерекше қасиеттеріне алып келетін квантты-өлшемді эффектілер көрсетеді. Наноқұрылымдық жартылайөткізгіштер күн элементтеріндегі қабат ретінде қолданылады. Наноөлшемді металл ұнтақтар газға төзімді материалдар өндірісінде, тығыз бөліктерге және кеуекті жабындарға пайдаланылады. Суық балқытып пісіру қасиеттері иілгіштігін ескергенде металды металға пісіріп ұстатуға тиімді.

1959 жылдың 29 желтоқсанында физика ғылымы бойынша 1965 жылы «Элементарлы бөлшектер физикасында терең салдары болған кванттық электродинамикадағы фундаментальды жұмыстары» үшін Нобель сыйлығының лауреаты, профессор Ричард Фейнман (Richard Feynman) Калифорния технологиялық институтында (АҚШ) Американдық физиктер қауымының түстенуінде There’s Plenty of Room at the Bottom («Төменде өте көп орын бар») атты тақырыпта дәріс оқиды. Бұл дәрісте ол ғылымның жаңа зерттеу аумақтары туралы айтып берді. Фейнман жеке атомдарды басқару мен олардың негізінде аса ұсақ (субатомды) деңгейде жаңа заттар жасау туралы ой ұсынды.

Ол аудиторияны қарапайым және батыл ғылыми идеясымен таң қалдырды. Фейнман кейбір ғалымдардың барлық ұлы жаңалықтар ашылып қойды, сондықтан енді ғылыммен айналысу қызықты емес деген ойларына да тоқталып кетеді. Алайда физик олармен келіспейтінін айтып, өзінің аргументтерін келтіреді. Ғалым Britannica Британ энциклопедиясындағы бүкіл материалдарды түйреуіштің басына ғана орналастыруға болады деді.

Фейнман әрбір әріпті 6-7 бит мәлімет деп қабылдауды, ал мәліметті тек қана беткі қабатта емес сонымен бірге көлемде сақтауды ұсынды. Егер әрбір битті жазуға 100 атом қолданылатын болса, онда бүкіл әлем кітаптарындағы барлық мәліметтерді қабырғасы 0,1 мм –ден аз ғана үлкен кубқа сыйдыруға болады. Сондықтан, субатомды әлемде шынымен-ақ көп орын бар деген қорытынды жасап, ғалым қызметтестерінің жаңа микроскоп жасап шығаруға деген қызығушылығын арттырады.

Фейнман ұсынған ойды абсолютті жаңа деп айтуға болмайды. Алхимиктердің өзі де элементтердің химиялық қасиеттерін өзгертуге тырысқан. Олар сиқырлы «мәңгілік жастық эликсирі» мен қорғасынды алтынға айналдыратын «философиялық тас» жасауға тырысқан. Іс жүзінде, олар атомдарды ғана емес, сонымен бірге олардың жеке компоненттерін де өзгертуге тырысқан.

1981 жылы Цюрихтегі (Швейцария) IBM компаниясының ғылыми-зерттеу зертханасында жұмыс істейтін Герд Биннинг (Geard Binnig) мен Хайнрих Рорер (Heinrich Rohrer) сканирлеуші туннельді микроскоп жасап шығарады және соның нәтижесінде алғаш рет ғалымдарға жеке атомдарды көруге және оларды басқаруға мүмкіндік туады. Олар электр өрісі мен наноөлшемді ұштары бар арнайы зонд қолдану арқылы жекелеген атомдардың орнын ауыстыруға болатынын анықтаған. Сканирлеуші туннельді микроскоп ашылғаннан кейін көп ұзамай, нанотехнология эрасының ең маңызды құралдарының бірі - атомдық күштік микроскоп жасалып шығарылды. Мұндай аспаптың пайда болуы 1986 жылы физика бойынша «Туннельді микроскопты жасап шығарғаны үшін» Нобель сыйлығына лайықты деп табылды.

1989 жылы Калифорния штатының Сан-Хосе қаласындағы IBM компаниясының Альмаден ғылыми-зерттеу зертханасында Дон Эйглер (Don Eigler) «IBM» сөзін 35 ксенон атомдарынан құрастырып, суретке түсіріп алған. 1.1- суретте бұл сөзді атомдардан қалай құрастыруға болатыны көрсетілген.

1.1- сурет. «IBM» сөзін құрастыру үшін жеке атомдардың орналасу сызбанұсқасы

Қазіргі кезде материалтану облысында ғылым мен технологияның дамуының негізгі бағыты наноөлшемді құрылымды заттар мен функционалды материалдарды зерттеуге бағытталған. Осыған байланысты нанохимия, нанофизика, наноинженерия және т.б. сияқты жаңа ғылыми салалар пайда болды. Наноматериалдар қызметін көптеген химиялық элементтер атомдары мен кластерлері атқарады. Алайда көміртегі атомы функциональды материалдардың қаңқасын жасаудағы маңызды элемент болып табылады, себебі химиялық байланыстар ішінде көміртек-көміртек байланысы ең берік болып табылады.

«Нано» ондық түбірінің өзі гректің «νανοσ» сөзінен аударғанда  «қортық»  яғни  ненің болмасын миллиардтан бір бөлшегі дегенді білдіреді (1 м = 102 см = 103 мм = 106 мкм = 109 нм = 1010 Ǻ).

Құрылысты нанодеңгей – дисперсті жүйелердегі тек бір деңгей ғана емес, сонымен қатар оның  жаңа сапалы, жаңа қасиетті ерекше құрылысты ұйымдасқан затқа өтуі.

Нанодеңгейге жататын заттарды анықтау келесі шарттардан тұрады:

1. өлшемі 100 нм тең немесе кіші және бір координата бойында болса да сызықты өлшемді дербес тұрақты фаза;

2. заттың негізгі бөлігі объектінің беткі қабатында орналасады;

3. осы заттың бір қасиеті болса да бөлшектердің сызықты параметрінің өзгерісіне тәуелді.

Сондықтан, өлшем заттар мен өнімдердің барлық қасиеттерінің жиынтығын анықтайтын, тағы да бір параметріне айналады.

Сонымен, қазіргі кезде нанотехнология деп нені айтады.

Нанотехнология – нанообъектілер алу әдістерінің жиынтығы. Оған белгілі бір қасиетке ие ультрадисперсті ұнтақтар (УДҰ), наноөлшемді (НӨ) және наноқұрылымды заттар, нанокомпозиттер сияқты жаңа материалдар алудың теориялық моделі мен әдістемесін жасау жатады.

Нанотехнология биотехнологиямен қатар ХХI ғасырдың ғылыми-техникалық төңкерісі болып табылады.

Қазіргі таңда нанотехнологияның негізгі  бағыттарына келесі салаларды жатқызуға болады:

Наноматериалтану – наноматериалдардың алынуы, өңделуі, қасиеттері мен  сипаттамасын зерттеу;

Наноэлектроника – электронды және оптоэлектронды құрылғы, ондағы активті элементтердің ролін атқаратын нанометрлі масштаб компоненттеріндегі түйіндер;

Нанобиотехнология – берілген қасиеті бар (гендік инженерия) тірі материяның жаңа түрлерін және молекулалардың жеке түрлерін анықтайтын микроскопиялық датчиктер негізіндегі диагностикалық инструменттер жасау;

Нанофотоника – нанооптика технологиясын қолдану арқылы оптикалық коммуникацияның жоғары интегралданған компонентін жасау;

Нанотехнологиялар – табиғи заттарды нанодеңгейде зерттеу наноминерал, наношикізат және оның жеке компоненттерін алу технологиясын жасау, пайдалы қазбалардың жаңа наноқұрылысты түрлерін табу және өндіру.

Бақылау сұрақтары

- Наноәлемге	тән	параметрлерді	атаңыз?

- Нанотехнология  және оның мүмкіндіктеріне сипаттама беріңіз.

- Нанотехнологияның негізгі бағыттарын атаңыз және оларға сипаттама беріңіз.

- Нанотехнологиядағы негізгі ұғымдары мен анықтамаларын келтіріңіз.

№2 Дәріс

Тақырып. Жеке нанобөлшектердің қасиеттері.

- Металдық нанокластерлер. Магиялық сандар

- Геометриялық құрылымы

- Электрондық құрылымы

- Реакциялық қабілеттілік

- Магнитті кластерлер

Металдық нанокластерлер. Магиялық сандар. 2.1-суретте металл атомдарының кластерлерін алуға арналған құрылғы көрсетілген. Жоғары қарқынды лазерлі сәуле металл стерженьге түсіп, оның беткі қабатындағы атомдарды буландырады. Буланған атомдар гелий ағынымен сопло арқылы әкетіліп отырады. Бұл ағынның кеңеюі оның салқындауына және металл атомдары кластерлерiнiң түзілуіне алып келедi.

2.1-сурет. Беткі қабаттағы атомдарды лазерлі буландыру әдісімен металл нанобөлшектерін алуға арналған құрылғы.

Бұл кластерлер ультракүлгін сәулелермен ионданады да, массаның зарядқа қатынасын өлшейтін масс-спектрометрге түседі. 2.2-суретте осындай тәжірибе нәтижесінде алынған қорғасын кластерлерінің масс-спектроскопия мәліметтері берілген. Берілген массаның иондар саны кластердегі атомдар санының функциясы ретінде көрсетілген. Бұл мәліметтерден 7 және 10 атомнан тұратын кластерлер мүмкіндігі жоғары екендігін көруге болады. Бұл осындай өлшемді кластерлердің басқа кластерлерден тұрақтырақ екендiгiн көрсетеді.

2.2-сурет. Қорғасын кластерлерінің масс-спектрі

2.3а-суретте атомдардың иондану потенциалы мен олардың атомдық номеріне Z тәуелділігі көрсетілген. Иондану потенциалы дегенiмiз атомның сыртқы қабатындағы электронды жұлып әкетуге қажетті энергия. Асыл газдар 2Не, 10Ne, 18Ar атомдарының s және р орбитальдары толтырылғандықтан иондану потенциалдары максималды болады. 2.3 б-суретте натрий кластерiнiң иондану потенциалының құрамындағы атомдар санына тәуелділігі көрсетілген.

Тәуелділікте шыңдар екі және сегiз атомдары бар кластерде байқалады. Бұл сандарды электронды магиялық сандар деп атайды. Бұлардың болуы кластерлерді суператомдар ретiнде қарастыруға мүмкіндік бердi және осының нәтижесінде кластерлер үшін «жеке моделi» пайда болды.

2.3-сурет. (a) - Оқшауланған атомдардың иондану потенциалының олардың атомдық нөмiрiне Z тәуелділігі. Натрий атомының иондану энергиясы 5,14 эВ. (б) - Натрий нанобөлшектерінің иондану потенциалының кластердегі атомдар санына тәуелділігі.

Геометриялық құрылымы. Әдетте нанобөлшектердің құрылымы массивті материал құрылымына ұқсас болады, олар тек тор параметрлері бойынша ғана ерекшеленедi. 80 нанометрлік алюминий бөлшектерiнiң рентген дифракциясы көлемдік алюминий сияқты (2.3а-сурет) жақтары орталықтанған тордың элементарлы ұяшықтарын көрсетеді. Алайда өлшемдері <5нм кіші бөлшектер құрылымы өзгеше болуы мүмкін. Мысалы, алтын бөлшектерінің құрылымы ЖОТ-торға кристалданса, өлшемдері 3-5 нм болатын бөлшектер икосаэдрлі құрылымды болады. 13 атомнан тұратын алюминий кластерін қарастыру магиялык сан болғандықтан, қызықты болып келеді. 2.3б-суретте Аl13 кластерiндегi атомдардың орналасуының мүмкін болатын үш түрі көрсетілген. Көлем минималдануы кезінде байланыстар максимизациясы критерийі бойынша, көлемдік алюминийдің құрылымы жаққа орталықтандырылған куб тәрізді болғандықтан, осындай нанобөлшектің құрылымы да ЖОТ тәріздес болады деп күтуге болады. Алайда функционалдар тығыздығы әдісі бойынша молекулярлық орбиталдарды есептеу икосаэдрлі форманың энергиясы минималды екендігін, яғни құрамының өзгеру мүмкіндігін болжайды. Бүгінде Аl13 кластерінің құрылымын дәлелдейтін тәжірибелер жоқ. Кіші металл нанобөлшектердің құрылысын тәжірибелік жолмен анықтау қиын болғандықтан, ондай мәліметтер өте аз кездеседі.

Ұсак кластерлерде бөлшекті құраушы атомдардың болуы, оның беткі қабатында орналасатындығы олардың көптеген қасиеттеріне әсер етеді: тербелмелі деңгейлер, тұрақтылық, реакциялық қабілеттілік. Кейбiр алюминий сияқты нанобөлшектердің реакциялыққабілеттілігі жоғары болады. Егер ауада оқшауланған алюминий атомын орналастырсақ, онда ол бір мезетте тотығып, алюминий оксиді қабатымен қапталатын еді. Оттекпен пассивтелген сексен нанометрлі алюминий нанобөлшектерiнiң рентгенді фотоэлектронды спектрі олардың беткі қабатындағы оксид қабаты 3-5 нм құрайтынын көрсетеді.

70-жылдардың соңы мен 80-жылдардың басында Г.Д. Штейн BiN, PbN, InN, AgN, нанобөлшектерінің құрылымын анықтаған. Зерттеу нәтижесінде диаметрі 8 нм кіші кластерлерде ЖОТ-құрылымнан ауытқу байқалған. Индийлі кластерлерде құрылымдық өзгеру 5,5 нм кiшi өлшемдерде байқалады. 6,5 нм үлкен өлшемдерде, шамамен 6000 атомға сәйкес болғанда, кластер с/а қатынасы 1,075 болатын тетрагональді ЖОТ құрылымды болады. 6,5 нм кiшi өлшемдерде с/а қатынасы азаяды және 5 нм бiрлiк шамаға жетеді, яғни құрылымы кубтық форма бола бастайды.

Электрондық құрылымы. Атомдар торлар құраған кезде олардың дискретті энергетикалық деңгейлері энергетикалық зоналарға ыдырайды. Күй тығыздығы ұғымы тапсырылған энергиялар аралығындағы энергетикалық деңгейлер санын білдіреді. Металдарда жоғарғы энергетикалық зона аяғына дейін толтырылмаған. Ал жартылай өткізгіш жағдайында валентті зона деп аталатын жоғарғы бос емес зона аяғына дейін толтырылған және келесі бос зонадан белгілі бір аралықпен ажыратылады және ол саңылау деп аталады.

Металл бөлшектерінің өлшемі бірнеше жүздеген атомға азайған кезде, жоғарғы зона өткізу зонасындағы күй тығыздығы өзгеріске ұшырайды. Зонадағы күйдің үздіксіз тығыздығы дискретті деңгейлер жиынтығымен ауысады да, олардың арасы жылу энергиясы КВТ аз болуы мүмкін, соның нәтижесінде саңылау түзіледі. Көлемдік кристалдан ірі кристалға, одан әрі құрамы 15 атомнан кіші кішкене кластерлерге ауысқан кездегі электрондық құрылымның өзгерісі 2.4-суретте көрсетілген. Кішкене кластерлер дискретті энергетикалық деңгейлер жиынтығы бар молекулаға сәйкес келедi. Кластер өлшемiн қарама-қарсы қабырғалар қашықтығы электронның толқын ұзындығына сәйкес келгенше кішірейтуге болады. Бұл жағдайда энергетикалық деңгейлерді потенциалды қораптағы бөлшек түрiндегi кванттық есеп ретінде қарастыруға болады. Бұл кванттық өлшемдік эффект деп аталады.

Жаңа электрондық қасиеттердің пайда болуын Гейзенберг анықталмағандығы принципі терминдерімен түсіндіруге болады. Ол бойынша кеңiстiкте электрон неғұрлым оқшауланған сайын оның импульс диапазоны кеңейе түседі. Орташа энергия атомдардың химиялық табиғатымен, әсіресе, атомның өлшемімен анықталады. Үлгі өлшемі өзгерген кездегi металдың энергетикалық деңгейлерінің өзгеруi төмендегі суретте көрсетілген.

Кванттық эффект маталдармен салыстырғанда жартылай өткізгіштерде үлкен шамаларда байқалатынын айта кету керек.

2.4 – сурет. Атомдар саны азайған кездегі энергиялар деңгейінің өзгеруіне мысал: (а) - көлемдік металдың валенттік зонасы; (б) -100 атомнан тұратын ірі кристалда тыым салынған зонаның пайда болуы; (в) -үш атомнан тұратын кішкене кластер

Бұл жартылай өткізгіштегі тесік пен электрондардың толқын ұзындығының үлкенірек болуымен байланысты болады. Жартылай өткiзгiштердегі толқын ұзындығы микронға дейін жетуі мүмкін болса, металдарда 0,5 нм шамалас болады.

Материалдардың түсі олар жұтатын жарық толқындарының ұзындығымен анықталады. Жұтылу - түскен жарық фотоны әсерінен электрондардың толтырылған төменгi энергетикалық деңгейлерден жоғары толтырылмаған деңгейге қоздырылуы әсерінен жүреді. Әртүрлі өлшемді кластерлердін электрондық құрылымы, сәйкесінше деңгейлер арасындағы айырымдары да әртүрлі болады.

Нанобөлшектердің электрондық құрылысын зерттеу әдістерінін бiрi - УК электронды спектроскопия әдісі. Түсірілген УК фотондар атомдардың әсерінен сыртқы валенттік электрондары ұшырылып шығарылады да, одан әрі осындай электрондар саны мен энергиясы өлшенеді. Өлшеулер нәтижесінде ұшырылып шығарылған электрондар саны мен олардың энергияға тәуелділігі алынады. Кластерлер деңгейлері дискретті спектрлерден тұратындыктан, тәуелділік кластерлердің энергетикалық деңгейлерінің аралығына сәйкес келетiн бос аралықтары бар шың тәрізді болады.

Реакциялық қабілеттілік. Нанобөлшектердің электрондық құрылысы оның өлшемдеріне тәуелді болғандықтан, олардың басқа заттармен әрекеттесу қабілеттілігі де олардың өлшемдеріне тәуелді болуы тиіс. Бұл факт катализаторларды жобалау үшін маңызды рөл атқарады.

Нанобөлшектер өлшемiнiң оның реакциялық қабiлеттiлiгiне әсерiн дәлелдейтін көптеген тәжірибелер белгілі ұсақ бөлшектердің әртүрлі газдармен химиялық әрекеттесуін 2.1-суретте көрсетілген қондырғы көмегімен кластерлер ағыны аймағына оттегiн енгізу арқылы анықтауға болады.

Металл дискіге бағытталған лазерлі сәуле металл бөлшектерін түзеді, түзілген нанобөлшектер гелий ағыны көмегімен масс-спектрометрге жеткiзiледi. Ағын масс-спектрометрге кірер алдында әртүрлі газдар мен араластырылады. 2.5-суретте алюминий нанобөлшектерi мен оттектін әрекеттесуін зерттеу нәтижелері көрсетілген. Төменгi спектрлер камераға оттек жiберiлгеннен кейінгі бөлшектерге сәйкес келеді.                                   Бұл мәліметтерденекi шыңның өскенін, ал (12, 14, 19, 20) шыңдар жогалганын көруге болады. Al13 және Al23 шыңдары біршама артып, ал Al15 пен AI22шыңдары әлсіреген.

а                                                      б

2.5-сурет. Алюминий нанобөлшектерiнің және (б) – газтәрізді оттектің әр

екеттескеннен кейінгі алюминий бөлшектерінің мас-спектрлері

Бұл нәтижелер А1 кластерлерінің реакциялық қабiлеттiлiгi олардың құрамындағы атомдар санына тәуелді екендігін дәлелдейді. Дәл осындай нәтижелер басқа металдарда да байқалған.

Магниттi кластерлер. Атомдағы электронды ядроны айналып жүретін нүктелік заряд ретiнде қарастыруға болады. Мұндай қозғалыс кезінде электронның бұрыштық немесе айналмалы моменті болады (S күйден басқа) және магнитті өріс туындатады. Магнитті өрістің суреті стерженьді магниттің өрiсiне сәйкес келуi мүмкiн. Электронның орбиталды магниттік моментi бар деп есептелінетіндіктен, магнитті өріс электронның спині болуы нәтижесінде де пайда болуы мумкін. Классикалық талдау бойынша электронды ось бойымен айналатын сфералық заряд ретінде қарастыруға болады. Сонымен, электронның толық магнитті моментін туындату үшін оған спинді және орбиталды магнитті моменттерді түсіру қажет.

Жұп электрондармен толтырылған энергетикалық денгейлердегі магниттi моменттер бiр-бiрiне қарсы жұпталғандықтан, атомның толық моменті нөлге тең болады. Сондықтан қатты денелердегі көптеген атомдардың магнитті моменттері болмайды. Алайда, темір, марганец және кобальт сияқты ауыспалы элемент иондарынын iшкi d орбиталдары аяғына дейін толтырылмағандықтан, олардың магнитті моменттерi нөлден өзгеше болады. Осындай атомдардан тұратын кристалдағы барлық атомдардың магнитті моменттерi бiр бағытқа бағытталса, олардың ферромагнитті болуы мүмкін.

Кластердегі әрбiр атомның магниттi моментi келесі атомның магнитті моментiмен әрекеттеседi де, барлық магниттік моменттер қандайда бір оське қатысты бір бағытта орналасады. Мұндай кристалдың магнитті моментiнiң қосындысы нөлден өзгеше шама болады, сондықтан оларды магниттелген деп те атайды. Мұндай кластерлердiң магниттi моменттерін Штерн-Герлах ұсынған 2.6-суретте көрсетілген құрылғы көмегімен өлшеуге болады.

2.6-сурет. Штерн-Герлах тәжірибесіндегі кластерлердiң магниттi моменттерін өлшеу

Кластерлер шоғыры кластер кезінен шығарылып тұрақты магниттер полюстерi арасымен жылжытылады. Полюстер арасындағы магнитті өріс тұрақты болады да, соның әсерінен бөлшектiң магниттi диполь моментiне шоғырды ауытқытушы күштер әсер етеді. Фотопластинкадағы немесе флюоросцентті экрандағы өлшенген ауытқулар бойынша бөлшектiн магнитті моментін анықтауға болады. Нанобөлшектердiң ерекше қасиеттерiнiң бiрi - магнитті емес атомдардан тұратын кластерлерде толық магнитті моменттiң болуы. Мысалы, жиырмадан аз атомнан құралған рений кластерлерiнiң магнитті моменттері жоғары болады.

№3 Дәріс

Тақырып. Кванттық шұңқырлар, сымдар және нүктелер

- Кванттық наноқұрылымдарды дайындау

- Нанообъектілердің өлшемдеріне байланысты әсерлер

- Фуллерендер құрылыcы және номенклатурасы

- Көміртекті нанотүтікшелер

- Көміртекті нанобөлшектердің талшықтәрізді формасының морфологиясы

Квaнттық нүктелер. Жұқа қабыршақтардың түзілу технологияларын вакуумде физикалық және химиялық тұндыру әдістері арқылы, қалыңдығы төмен қабыршақты наноқұрылымдарды алу кезінде қолданылады (бірнеше атомдық қабаттарға дейін). Қабықшалардың бұндай қалыңдықтарында табақшаға отыратын атомдардың кеңістіктегі қозғалғыштығы өте жоғары болуы мүмкін. Беттегі жылдам диффузиялардың нәтижесінде кейде иондық сәулелендірулермен қосымша қуаттандырудан наноқұрылымдардың кластерлер түзуге бейімділігі айтарлықтай толық жүзеге асады. Нәтижесінде нолөлшемді немесе бірөлшемді нанобөлшектер мен нанокеуектер сияқты нанообъекттердің түзілуіне алып келетін өздігінен ұйымдасу үдерістері жүзеге аса бастайды. Мұндай аса кішкентай өлшемдердегі түзілістерде айтарлықтай айқын кванттық қасиеттерге ие болады және ғылыми әдебиеттерде оларға «кванттық нүктелер» деген атау қабылданған.

Квaнттық нүктелер – бұл қасиеттері дәл осы құрамдағы көлемдік материалдардан айырмашылығы айтарлықтай жоғары болатын оқшауланған нанообъекттер. Бірден атап өтетін жағдай, кванттық нүктелер нақты объекттерге жатқызғаннан гөрі математикалық модельдерге жатқызған дұрыс. Бұл толығымен оқшауланған құрылымдардың түзілуі мүмкін еместігімен байланысты. Кішкентай бөлшектер үнемі сұйық ортада немесе қатты матрицада орналасып, қоршаған ортамен өзара байланыста болады. Көп жағдайларда жасанды атомдар деп аталатын кванттық нүктелер атомдық шкаламен салыстырғанда, кванттық қасиеттері бар шкаладағы зондтауға мүмкіншілігі біршама жоғары құрал болып табылады, яғни, наноөлшемді масштабта. Осылайша, құралдар физикасы атомдық физикаға қарағанда классикалық физикаға жақындай түседі, себебі олар кванттық құбылыстарды нақты көрсетуге жеткілікті.

3.1-сурет. Инертті және белсенді материалдардың қабаттарын кезектестіріп отырғызу арқылы кванттық нүктелі наноқұрылымдарды жасау сызбанұсқасы

1 - Белсенді заттағы атомдар көзі, 2 - инертті заттағы атомдар көзі, а-д - амалдардың кезектесуі.

Кванттық шұңқырлар немесе нүктелер арқылы реттелген құрылымдарды жасау мүмкіндіктері бар. Мұндай күрделі құрылымдарды жасап алуға болады, мысалы, белсенді материалды рет-ретімен кезекпен тозаңдату үдерісі арқылы, сонымен қатар, ол жерде кванттық нүктелердің өздігінен ұйымдасуы орын алумен қатар инертті материалдың қабаттарын тозаңдату үдерістері жүреді (3.1-сурет).

Фуллерендер. Алғаш 1985 ж фуллерендерді С60 және С70 графитті лазерлі буландыру арқылы масс-спектор өнімдерін алу барысында байқалған. 1990 ж фуллерендерді алу үшін инертті ортада төменгі қысымда электр доға плазмасында графитті буландыру арқылы құрамында фуллерендер бар күйелер алу әдісі қолданылған. Доғалық әдіс фуллерендердің алынуының ұлғаюы мақсатында жетілдірілген.

Фуллерендер гекса және пентагональды көміртек ұяшықтардан құралған (С2n, n≥15), әр ұяшық 60 немесе оданда көп көміртек атомдарынан тұратын 3D күрделі формасын құрайды. Фуллерендер деп аталатын молекулалық топтан басқада С70, С76, С84 және т. б. үш өлшемді көміртек молекулаларын құрайды. Бұл молекулалардың ішінен ең көп кездесетіні 20 гексагоннан 12 пентагоннан тұратын С60 фуллерені. С60 фуллерен радиусы 0,367 нм құрайтын сфералық кристалдық молекула, алмаз және графиттен кейінгі көміртегінің үшінші аллотропиялық модификациясы (3.2а- сурет).

Ұнтақ және қабықша фуллерендердің кристалдық құрылымдарын зерттей отырып, төмен температурада С60 кристаллы келесідей фазаларға ие: ҚОК (границентерленген кубтың) қарапайым ұяшық параметрі а=14,26 Å, ГТҚ - (гексаональді тығыз қапталған) параметрлермен а=10,03 Å және с=7,62 Å; кубтың параметрі а=12,08 Å. ҚОК - торлары бастапқы кристаллизациялар үшін, термоөңдеу (800 ОС қыздыру) ГТҚ - фазасының пайда болуына әкеледі. С70 кристалдық фуллерен келесідей модификациямен кездеседі: ҚОК - параметрі 4,89 Å және ГТҚ - параметрі а=10,53 Å және с=17,24 Å.

Көміртектің барлық атомдары кристаллографиялық эквиваленттер жағдайында орналасқан - бір бесбұрыштық және екі алтыбұрыштың ұшында. С60 молекуласының диаметрі 0,71 нм, жоғары бөлігінің диаметрі 0,5нм, бесбұрыштағы С-С байланысының ұзындығы -0,1434 нм, алтыбұрыштыда - 0,1386 нм және 0,1434 нм. С70 фуллерені С60 қарағанда электродоға әдісі 5-6 есе аз түзіледі. Пішіні элйпсоидқа жақын келеді, ось размері 0,788нм және 0,682 нм құрайды. С70 фуллеренінде көміртек атомының бес типі кездеседі. С-С байланысы 0,138- 0,46 нм құрайды. С70 фуллерені С60 қарағанда өте төмен симметрияға ие. Бөлме температурасында С70 фуллерені гексагональді құрылым түзеді, фуллерен молекулалары 1012 жиілікпен айналады. Төмен температурада тор ҚОК қарапайым кубтық торға өтеді. Фуллерен қосылыстарының эндофуллерен гетерофуллерен және экзофуллерен секілді түрлері белгілі.

3.2-Сурет. Фуллеренді қосылыстардың құрылымы. а – фуллерен С60, ә – эндофуллерен, б – гетерофуллерен, в – экзофуллерен

Эндофуллерендер Мm@Cn - басқа химиялық элементтердің (М) m атомдары фуллерен Cn молекуласының ішенде орналасқан фуллерен молекулалары, мұндағы m≥1 (3.2г- сурет). Суда еритін экзофуллерендер молекулалары күрделі құрылымға ие.

Фуллерен құрылымының бірегейлігі физикалық және химиялық қасиеті практикалық қолданыста жоғары дәрежеге ие. Фуллерендер қасиеті бойынша графиттерге жақын келгендіктен термотұрақтылығы жоғары, электрофизикалық сипаттамасы және антифрикциондықасиетке ие. Фуллерен молекуласының спецификалық құрылымы химиялық (биохимиялық) білім саласында із қалдырған гетератомды қосылыстар.

Қазіргі таңда модификацияланған фуллерендерді қолдануда, яғни жаңа материалдар алуда қолданылатын функционалды топтар алу басты мәселе болып отыр. Дамыған мемлекеттерде көптеген фуллерендерді жартылай өткізгіш техникада және фотодиод ретінде наноэлектроникада, транзистор және күн батареяларында қолдану саласында патенттер саны артуда. С60	фуллерен электрондарға акцептор ретінде зарядтарды тасымалдайтын жоғары электртерістік қасиетке ие. Акцептор ретінде қолданылатын фуллерен негізіндегі диодтар фотоактивті донормен ковалентті байланысып, сәуле әсерінен электронды фотоиндуцирлеуге өтеді. Сәуле жұтылудың жоғары дәрежесі және зарядтарды бөлу, күн сәуле батареялары жұмысының негізі болып табылады. Болашақта фуллерендердің бұл қасиеті энергияның фотоөңделуі, фотоөткізгіш құру мақсатында қолданылуы мүмкін. Барлық тұжырымдар экономикалық тұрғыдан қарағанда іске асырылуы мүмкін деген шешімге келіп отыр.

Көміртекті нанотүтікшелер. Көміртекті нанотүтікшелер - бұл құрылымы ұзыннан оралған бірқабатты немесе көпқабатты графит қабаттарының түтікшелері. Олардың арасында тігісі жоқ, идеал жағдайда қатаң цилиндр немесе рулон тектестері де кездесуі мүмкін. Қабаттар арасындағы қашықтық іс-жүзінде 0,343 нм -ді құрайды, бұл кристалдық графит қабаттарының ара-қашықтығына сәйкес келеді.

1976 жылы М. Ендо бензолды пиролиздеу кезінде көміртекті талшықтарды байқады, ал 1991 жылы Ииджима графитті доғалық разрядтау кезінде көміртекті нанотүтікшелерді (КНТ) байқады, бұл КНТ дәуірінің басы еді, ол өзінің әртүрлі қасиеттерінің бірегей үйлесімінің арқасында қолданбалы және іргелі ғылымның тұрғысынан қарағанда маңызды болып саналады.

Жіп тәрізді микро- және наноөлшемді көміртегі бөлшектерінің тарихы жүзден астам жылдарға жалғасады. 1889 жылы темір тигелде СН4 және Н2 қоспаларын пиролиз әдісімен көміртегінің түтікшелі пішініне алғаны үшін америкалық патент берілді. Кейін периодты түрде талшықты көміртегі туралы жариялымдар шығып тұрды: 1890 жыл - Шультзенбергер, 1928 жыл - Фишер, 1931 жыл - Гофман, СО-ны Fe де 673-973 К диспропорциялау реакциясы кезінде катализаторды интенсивті диспергирлеумен және көміртегіне ұқсас графит түзілумен бірге жүретін каталитикалық талшықты көміртегінің түзілгендері туралы сипаттаған. 1948 жылы Илей мен Райли СН4, С2Н6 және С2Н4кварцты табақшада 1473 К температурада пиролиз процесі кезінде көміртегі талшықтарын байқаған.

Алғаш рет түзіліп жатқан бөлшектерді зерттеуге ажыратымдылығы 5-6 нм болатын жарықтандырғыш электронды микроскопты қолдану арқылы диаметрі 30 нм, ал ұзындығы 7 мкм болатын катализатордың ұшында орналасқан бөлшектің бар екені анықталды.

Бөлшектің ішінде жарық жолағы байқалды, және ол арнаға ұқсас болып бөлшектің ұзындық бойымен таралғаны анықталған. Алайда бұл ресми түрде көміртекті нанотүтікше деп тіркелмеді. Келесі жылынан қазіргі күнге дейін көміртегі нанотүтікшелерінің (КНТ) құрылымы, пішіні мен қасиеттерін әртүрлі жолдармен алу туралы мақалалар жарияланып жатыр. Көміртекті нанотүтікшелердің ашылуы фуллерендерді зерттеумен тығыз байланысты. 1991 жылы фуллерендерді синтездеген өнімдерінің арасына көпқабырғалы көміртекті нанотүтікшелердібайқады (ККНТ).

Алғашында фуллерен тектес көміртекті нанотүтікшелер графитті электр доғалық буландыру кезінде катодты депозитте байқалынды, кейіннен көмірсутегі өнімдерін плазмада жіктеу кезінде және графитті электрлік доғада металдың қатысуымен буландыру кезінде конденсирленген күйеден табылған. Көп ұзамай жалында күйеден бөлек фуллерендер, сонымен қатар нанотүтікшелер де түзілетіні байқалды.

1993 жылы бірқабырғалы көміртекті нанотүтікшелердің ашылуының нәтижелері жарияланды (БКНТ) (3.3-сурет).

Графиттің бірқабатын цилиндрге ораған нанотүтікшені (яғни графенді) бірқабырғалы көміртекті нанотүтікше деп аталады (БКНТ). Бірқабырғалы көміртекті нанотүтікшенің ашылуы БКНТ қасиеттері мен алу жолдарын зерттеулерінің бұрын сонды болмаған өсуі қарқын алды. Алғашында БКНТ фуллерендік түтікшелер деп (тубулендер), графитті түтікшелер (графендік), С60 негізіндегі түтікшелердеп аталды.

3.3-сурет. Бірқабырғалы көміртекті нанотүтікшелер (БКНТ)

Әртүрлі әдістермен алынатын көпқабатты нанотүтікшелер бірқабаттылар сияқты түзу сызықты емес, керісінше конфигурациясы сан алуан бағыттарға бағытталған, және жгуттағы түтікшелердің мөлшеріне байланысты диаметрлері әртүрлі жгуттар секілді бір-бірімен айқасқан болады.

ККНТ құрылымы бірнеше түрлері бар: олар коаксиалдық цилиндрден тұруы мүмкін немесе рулондар түрінде кездеседі (3.4-сурет). Осы немесе басқа да көпқабатты нанотүтікшелердің құрылымдарын жасау синтездің шарттарына тәуелді, бірақ қарапайым ККНТ құрылымына«матрешкалар» типіндегі құрылым жатады. Кез-келген жағдайда ККНТ қабаттар арасындағы қашықтықтары графит қабаттарының ара-қашықтықтарына ұқсас (0.34 нм), ал ақаулы ККНТ - да 0.4-0.68 нм дейін жетеді, сондықтан бір немесе бірнеше қабаттардың толық немесе жекелей болмауы мүмкіндігі айтылады.

3.4- сурет. Көпқабырғалы көміртегі нанотүтікшелер (ККНТ)

Графендерді орау әдісіне байланысты бірқабатты цилиндрлік нанотүтікшелердің үш түрі бар. Олардың алғашқысына хиральді (chiral) - әрбір алтыбұрыштың кез-келген жанының жұбы КНТ осіне 0о немесе 90о бұрыштан өзгеше орналасады (3.5а- сурет); ахиральді «кресло» типінде (armchair) - алтыбұрыштың екі жаны КНТ осіне перпендикуляр бағытталған (3.5ә -сурет); ахиральді «зигзаг» типі (zigzag) - алтыбұрыштың екі жаны КНТ осіне параллель бағытталған (3.5б -сурет).

3.5-сурет. Әртүрлі хиральдағы ККНТ молекулалық моделдері. а - хиральді; ә - ахиральді «кресло» типті; б- ахиральнды «зигзаг» типті

Бірқабатты нанотүтікшенің минималды диаметрін анықтауға анрналған зерттеулер жүргізілді. Әдетте нанотүтікшенің диаметрін аталған түтікшені тұйықтайтын фуллереннің сәйкес молекуласымен байланыстырады. Бұл болжам хиральдық индексі (10, 10) болатын кең тараған нанотүтікшенің диаметрі 1,36 нм, яғни бұл жоғарғы тұрақтылыққа ие С240 фуллеренанің молекуласына сәйкес келеді. Графит жазықтығын әртүрлі типтегі нанотүтікшеге «орау» сызбасы сурет 3.6-де көрсетілген. Идеалды нанотүтікшелер, шындығында, орау кезінде тігістер қалмайды және фуллерендердің жарты сфераларымен аяқталады, сонымен қатар алтыбұрыштардан бөлек бес бесбұрыштарға ие болады. Графенді цилиндрге тігіссіз орау үшін, тек оларды орау кезінде графеннің бағыттарының бір-бірінен айырмашылығы бар екіөлшемді векторының эквивалентті екі нүктесі сәйкес келген жағдайдағы соңғы сандар әдісі арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл вектор бірқабатты көміртекті нанотүтікшенің хиральдық векторы деп аталады. Осылайша бірқабатты көміртекті нанотүтікшелер диаметрімен және хиральдығымен де айрықшаланады.

Нанотүтікшелерге байланысты тамаша бір құбылысына, олардың қасиеттері толығымен геометриясына тәуелділігі. Айталық, олардың екі жақ соңы ашық болуы мүмкін (бұл жағдайда олардың ішіне басқа қасиетке ие атомдармен толтырылуы мүмкін), сондай-ақ бір жақ соңы жабық болуы мүмкін (сутегі секілді, органикалық заттар, актиноидтар және т.с.с. әртүрлі толықтырғыштары бар капсулдаушы қасиетіне ие өзіндік «наношелек»).

Бірінші жағдайдағы нанотүтікшелер капиллярлық қасиет көрсете отырып, өзіне балқыған металлдар мен сұйық заттарды тартып, оларды жұқа оқшауланған (изолированный) қабықтағы өткізгізгіш сымға айналдырады.

Мұндай өткізгізгіш сымның сипаттамалары өте қызықты қасиеттеріне тәуелді. Графит атомдарынан құралған бірқабатты парақ алтыбұрыштарға реттеліп орналастырылғанда, түтікшеге оралу барысында белгілі бір симметрияға ие болып, әртүрлі оралу бұрышы мен әртүрлі «хиральдық» түзеді.

3.6 - сурет. Графит жазықтықтарын әртүрлі типтердегі нанотүтікшелерге «орау» сызбалары

Қасиеттері: нанотүтікшелерді модификациялау жолымен электрондық құрылымы мен функционалдық қасиеттерін өзгертуге болады, және мүлде күтпеген қасиеттері бар жаңа материалдар жасалынады. КНТ қасиеттері электрондық құрылымы мен хиральдығымен анықталады. Нанотүтікшелер графитті жазықтықтарды оралуына байланысты өткізгіш және жартылайөткізгіш бола алады. Бұл сканирлеуші туннельді микроскопия және спектроскопия әдістері арқылы расталған. Жеке нанотүтікшелер үшін тәжірибе жүзінде нанотүтікшелердің электрөткізгіштік сипаттарын анықтаған кезде токтың кернеуге тәуелділігін анықтады.

Нанотүтікшелердің бетіне көп мөлшерде дұрыс түзілген алтыбұрыштарды, және кейбір мөлшерде бесбұрыштар мен жетібұрыштар енгізілген кезде цилиндрлік пішіні бұзылады. Нанотүтікшелердің бетіне бесбұрышты нанотүтікшелер енгізу нәтижесінде сыртқа шығыңқы майысқан ақау пайда болады. Ал жетібұрышты нанотүтікшелерді енгізген кезде майысқан ақау пайда болады.

3.7- сурет. Көміртекті нанотүтікшелердің созылу кезіндегі деформациясы (10,10)

Көміртекті нанотүтікшелер асқын өткізгіштік қасиеттерге ие. Алғашында шамамен жүздеген бірқабырғалы нанотүтікшелердің немесе бірқабырғалы нанотүтікшенің өзінен тұратын жгут 1 К температурадағы екі асқын өткізгіштің арасындағы жанасып тұрған кезде өзі де асқын өткізгішке айналатыны анықталды. Көміртекті нанотүтікшелер магнитке кедергісі күшті байқалатындығымен өзгешеленеді: оның электрөткізгіштігі магнит өрісінің индукциясына тәуелді. Сонымен қатар көптеген жағдайларда магнит өрісінің өсуімен қатар өткізгіштігінің де өсетіндігі байқалады. Көміртекті нанотүтікшелердің қасиеттері нақты бір синтездеу әдісі кезіндегі орындалатын процесстер мен шарттарға тәуелді. Үлгілердің тазалығын жоғары дәрежеде және алдын-ала берілген қасиеттерімен алу жеңіл тапсырма болмайды. Нанотүтікшелерге деген артып келе жатқан қызығушылық оның өндірістің әртүрлі саласындағы тиімді пайдаланудың мүмкіндіктеріне байланысты. Нанотүтікшелерді іс-жүзінде қолдануға ыңғайлы бірегей физикалық және химиялық қасиеттерге ие екені анықталды. Өлшемдерінің кіші болуы мен құрылымының бірегейлігі оның айрықша механикалық және электрондық қасиеттерін анықтайды, сондай-ақ нанотүтікшелердің электрондық қасиеттерін мақсатты түрде кең диапазонда өзгертуге болады. Нанотүтікшелер графитпен салыстырғанда айтарлықтай тұрақты, себебі олар химиялық инертті болуына байланысты бос байланысы жоқ. Оларды әртүрлі композиттік материалдардың беріктік, жеңілдік және қажет кезінде электрөткізгіш болатын, соққы энергиясын жұта алатындай болуы үшін толықтырғыштар ретінде қолданылуы мүмкін. КНТ конденсаторлардың сыйымдылық қасиеттерін арттыратын және токтың химиялық көзі ретіндегі материалдарға қолданылуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары

- Кванттық  нүктелер дегеніміз не? Оларды алу технологиялары мен әдістері қалай және қандай жағдайларда орындалады?

- Кванттық шұңқыр дегеніміз не? Оның кванттық нүктелерден айырмашылығы қандай?

- Кванттық наноқұрылымдарды дайындау жолдарын атаңыз.

- Фуллерендер дегеніміз не? Олардың құрылыcы туралы не білесіз?

- Көміртекті нанотүтікшелер, оларға мысал келтіріңіз.

№4 Дәріс

Тақырып. Нанобөлшектерді зерттеу әдістері. Электронды микроскоп әдістері

- Электронды микроскоп әдістері

- Сканирлеуші туннельді микроскопия

- Атомдық - күшті микроскопия

- Зондық сканерлеуші микроскопия

Өткен ғасырлардағы ғалымдар мұқият жылтыратылған линзасы бар қарапайым оптикалық микроскоп көмегімен бактерияларды алғаш рет тапты. Қазіргі ғалымдар нанонысандармен жұмыс жасау үшін әлдеқайда аса қуатты және күрделі құрал-жабдықтарды қолданады. Адам көзі 25 см қашықтықта 0,1 мм шамасынан кіші емес детальдарды көруге қабілетті. Өте ұсақ заттарды көру үшін микроскоп қолдану керек. Қарапайым оптикалық микроскоптар молекулаларды қарастыруға болатындай күшті емес. Оптикалық микроскоптардың шекті ұлғайтылуы 1000 есе шамасында (100 есе шын өлшемі); олардың көмегімен 200 нм-ден кіші емес тетіктерді қарауға болады. Ал өте ұсақ нысандарды қарастыру үшін ғалымдар жарықты емес, электрондарды қолданады. Электронды микроскоптар ғана өте ұсақ майда заттарды қарастыруға мүмкіндік береді.

Микроскоптың ұлғайтуы – бұл шама зерттелетін нысан көрінісінің, оның шынайы өлшемімен салыстырғанда микроскоппен қанша есе үлкейтіліп көрінетінін көрсетеді.

Микроскоптың түрін таңдау үшін бірнеше факторлар маңызды болып табылады, мысалы, зерттелетін нысанның флуоресцентті жарықты сәулелендіру қабілеті (яғни, белгілі бір толқын ұзындығы бар жарық), электр тоғының өткізгіштігі немесе органикалық құрылымдардың болуы. Электронды микроскоп. Нанонысандардың қасиеттерін қарастыру үшін ғалымдар әртүрлі типті электронды микроскоптарды пайдаланады.

• сканирлеуші электронды микроскоп (scanning electron micrоscope), немесе СЭМ (SEM).

• жарықтандырғыш электронды микроскоп (transmission electron microscope) немесе ЖЭМ (TEM).

• аналитикалық электронды микроскоп (analitical electron microscope) немесе АЭМ (AEM).

Бұл құралдардың бірін нанонысанды зерттеу үшін таңдауда бірнеше факторлар әсер етеді; ол - нанонысан табиғаты және зерттеушіні қызықтыратын нанонысанның параметрлері.

Электронды микроскоп электрондардың энергиясын үлгілердің көрінісін 10 нан 1000 000 есеге дейін ұлғайту үшін қолданылады.

Сканирлеуші электронды микроскоп (СЭМ). Сканирлеуші электронды микроскопта (СЭМ)-та фокустелген электрондар шоғыры жұқа және қалың үлгілердің бетін сканирлеу үшін қолданылады. Алынған суреттер зерттелетін нысанның үш  өлшемді құрылымы туралы көз алдымызға елестетуге мүмкіндік береді. Қорытынды көрініс зерттелетін нысан бетінің көп жерлерін сканирлеу нәтижесінде алынған нүктелерді қосу арқылы алынады. 4.1-суретте СЭМ-нің бірнеше негізгі компоненттері көрсетілген. СЭМ 10-нан 100000-ға дейін ұлғайтуды қамтамасыз етеді, ол 5-10 нм шамасына дейін нысан тетігін қарастыруға мүмкіндік береді. Көптеген заманауи аса қуатты құралдар нысанды 1 нм-ге жуық бөле отырып, 1000000 есеге дейін үлкейтуге қабілетті. Бөлу қабілеті – оптикалық аспаптың жақын нысандар арасындағы арақашықтық пен бұрышты өлшеу қабілеті.

4.1-сурет. Электронды микроскоптың жұмыс істеу принципі

Суретті өте қуатты линзалар көмегімен үлкейтуге болады, бірақ онда жаңа тетіктерді көру мүмкін емес. Себебі алынған көріністің ұлғайтуы бөлу қабілетін ұлғайтпайды. Оптикалық микроскоптың бөлу қабілеті жарықтың толқын ұзындығы мен дифракциясымен (жарықтың ауытқу дәрежесі) және апертурасымен (объективтің саңылау шамасы) шектеледі. СЭМ мониторының экрандарындағы қара-ақ көріністер зерттелетін нысанды ұсынады, сонымен қатар, аса ашық жерлер шағылған электрондардың көптеген жиынына, ал аса ашық емес жерлер аздаған жиынына сәйкес келеді. Көбінесе, СЭМ-дегі үлгілер вакуум жағдайында зерттеледі. Олар вакуумның әсерінен сығылысып қалмауы және пішінін өзгертпеуі үшін оларды мұқият дайындау қажет. Биологиялық үлгілерді олар қозғалып кетпеуі үшін кептіреді және қабықшамен қаптайды. СЭМдағы көрініс электрондардың көмегімен түзілетіндіктен, үлгілер электр тоғын өткізулері тиіс. Арнайы платформаға орнықтырылған үлгіге, металдың өте жұқа қабатын шаңдатып отырғызады да, тоқ өткізгіш беттік қабат жасайды. Микроскоптан ауаны сорып алғаннан кейін шоқ көзі жоғары энергияның электрон шоғырларын, оларды бір нүктеге фокустайтын магнит линзаларының бірнешеуі арқылы жібереді. Ауытқытушы катушкалардың жиыны (4.1-суретті қараңыз) үлгі бетін сканирлей отырып, фокусталған шоқтың алдыға-артқа орнын ауыстырады. Электрондар шоғыры үлгіге түсіп және үлгіден басқа электрондарды немесе оны өткізетін жамылғыны ұрып шығарады. Детектор шағылған және ұрылған электрондарды ұстап қалады және күшейткішке дабыл береді. Үлгі бетінің барлық сканирленген бөліктерінен дабылдар күшейгеннен кейін бірге жинақталады және монитор экранында бейнеленеді.

Сканирлеуші туннельді микроскоп СЗМ бірінші прототипі Цюрихте (Щвейцария) IBM компаниясының зертханасында 1981 жылы Герд Бинниг пен Хайнрих Рорер ойлап тапқан сканирлеуші туннельді микроскоп болған еді. Бұл революциялық жаңалықта потенциалдар айырымы берілген “үлгіине” жүйесі қолданылады. Электрондар үлгіден инеге туннельденіп, дәл өлшеуге болатын туннельді электрлік тоқ тудырады. 1986 жылы Герд Биннинг мен Хайнрих Рорер “сканирлеуші туннельді микроскопты ойлап тапқандары” үшін физика саласы бойынша Нобель сыйлығына ие болды. Инені қолдану тәсіліне байланысты әртүрлі ақпарат алуға болады. Қарапайым жағдайда үлгінің беткі қабаты тұрақты қашықтықта сканирленеді, мысалы, 0,2 нм, ал ине тұрақты тоқты ұстап тұру үшін жоғарылайды немесе төмендейді, бұл ине мен беттік қабат арасындағы бірдей қашықтықты білдіреді. Көбінесе зонд ұшы мен өткізгіш үлгінің арасында аралық (туннель) арқылы электрондар ағынын тудыратын, потенциалдар айырымы беріледі. 4.2-суретте вольфрамды иненің сызбанұсқасы көрсетілген.

4.2-сурет. Сканирлеуші туннельді микроскоп үшін вольфрам инесінің сызбанұсқасы

Туннельді электрлік тоқ – электрондар тосқауыл биіктігінен кіші, толық энергияны иелене отырып (туннельдену кезінде өзгеріссіз қалады), потенциалдық тосқауылдан өтетін, классикалық механикада мүмкін емес, кванттық табиғаты бар құбылыс. Бұл тоқтың шамасы үлгі мен ине арасындағы арақашықтыққа экспоненциалды түрде тәуелді.

Бірыңғай туннельді тоқты ұстап тұру үшін инені беттік қабатқа қатысты жоғары және төмен жылжыту беттік қабаттың топографиясының (рельеф) фиксациясы мүмкін болады. Туннельді тоқ болу үшін үлгі өткізгіш болу керек. Изоляторлар, мысалы резеңке, электр тоғын өткізбейді және оларды жұқа өткізгіш қабатпен жаппасақ бұндай әдіспен қарастыруға болмайды. Ине әдетте, өте өткір және оның ұшы бар жоғы бірнеше атомнан тұруы мүмкін. Осындай «өткірліктің» арқасында жеке атомдарды 0,2 нм дәлдікпен орналастыруға болады. Бұл СТМ ғалымдардың жеке атомдарды жоғары бөлу қабілетімен көру және локализдеу тапсырмасын жеңілдететіндігін білдіреді. Осы иненің көмегімен атомдардан жеке электрондарды жұлып алып немесе керісінше, атомдарға қосымша электрондарды бере отырып, белгілі бір химиялық реацияларды немесе иондарды жасауға болады.

Атомдық күштік микроскоптар Үлгі атомы мен өткір ұштың атомдары өте аз қашықтықтарда (бір ангстрем шамасында) тебу күші туындайды, ал алыс қашықтықтарда тартылыс күші пайда болады. Күш шамасы үлгі мен ине арасындағы арақашықтығына экспоненциалды түрде тәуелді. Атомдық күштік микроскопы (atomic force microscope) немесе АКМ жақын орналасқан атомдардың осындай күштік әсерлесулерден туындайтын зондтың ауытқуын бекітеді. АКМ бірнеше режімдерде, мысалы, салыстырмалы жақыннан әрекет етуде (тебіліс күші өлшенеді) немесе алыстан әрекет етуде (тартылыс күші өлшенеді) жұмыс жасай алады. АКМ вертикаль бағыттағы және оның жазықтығына перпендикуляр сканирлеу жазықтығының бөлу қабілетімен сипатталады. Ине зонд өткір болған сайын (оны әдетте, кремний мен оның нитридінен жасайды), соғұрлым оның бөлу қабілеті арта түседі. Идеал ине-зонд, өте дәл өлшем жүргізуге мүмкіндік беретін, реттелген құрылымы бар бірқабатты көміртекті нанотүтікше бола алады. 4.3-суретте осындай  ине-зондтың сызбанұсқасы, ал 4.4-суретте нысанның өте кішкентай тетіктерін аса дәлдікпен өлшеу мысалы көрсетілген.

4.3-сурет. Бірқабатты көміртекті нанотүтікше АКМ дәлдігін үлкейте алады

4.4-сурет. Атомды күштік микроскопияда өте үшкір зонд инесі өлшеулердің дәлдігін арттыруға көмектеседі

АКМ вертикалды бөлінуі беттік қабат үстіндегі ине-зондтың салыстырмалы тербелістерін салыстыру арқылы жүзеге асырылады. Бұл өлшемдердің дәлдігіне дыбыс, ғимарат дірілі және жылулық тербелістер түріндегі сыртқы кедергілер әсер етеді. Кедергілерді жою үшін АКМ-ді сыртқы паразитті дірілдерді сөндіруге қабілетті арнайы платформаларға орналастырады.

Бақылау сұрақтары

- Электрондық микроскоп әдістерін түсіндіріңіз.

- Сканирлеушi туннельді микроскопия жөнінде не білесіз?

- Атомдық-күшті микроскопия қалай жүзеге асырылады?

- Зондық сканерлеуші микроскопия жұмысы туралы түсіндіріңіз.

№5 Дәріс

Тақырып. Нанобөлшектерді зерттеу әдістері. Спектроскопия әдістері

- Рентген-фазалық талдау

- ЭПР-спектроскопия

- ИҚ спектроскопия

- Раман спектроскопия

- Меншікті беттік ауданды анықтау

Рентген-фазалық талдау. Наноөлшемді материалдарды қолданудың жетекші факторы олар дың химиялық және фазалык кұрамы болып табылады. Кристалл денелердің химиялык және фазалық құрамын анықтаудың қазіргі кездегі әдістерінің бірі рентгенфазалық талдау (РФТ) болып табылады.

РФТ негiзiнде кристалдық тордағы рентген сәулелерінің дифракция құбылысы жатыр. Сапалық және сандық фазалық талдау үшін қазіргі кездегі рентен аппаратурасы талдауды жылдам және үлкен дәлдікпен орындауға мүмкіндік беретін рентгендiк дифрактометрлер пайдаланылады.

Рентген сәулесін 1895 жылы неміс физигі В.К. Рентген ашкан. Ол сызыкты атом мөлшерлеріне салыстыра отырып алынған 10-5 нм-ден  102 нм-ге дейінгі толкын ұзындықтарын қамтитын гамма- және УК- сәулелерінің арасындағы аймақта жататын электромагнитті иондаушы сәуле болып табылады. 17 жыл бұрын М. Лауэ, В. Фридрих және П. Книппингпен бірге кристалдағы рентген сәулесінің дифракциясын байкап, онын толкындык табигатын анықтады.

Мұндай көрінбейтін спектрлер бірқатар кристалдық заттарды (мырыш алдамшысы, барий платина, кокшіл родийлі және т.б.) флуоресценциялауға, фотопластинкаға әсерлесуіне (оларды көрінетін жарық экранына арналған мөлдір емес пластинка арқылы жарық түсіру) және газдарды иондауға мүмкіндік береді. Мұндай құбылысты рентген сәулелерін табу және оларды диагноздау үшiн сол сияқты практикада да кеңінен қолданылады. Ең бiрiншi оларды қолдану медицинада - рентгенді диагностикасында және рентгендi терапияда, кейінірек - қатты материалдар дефектоскопиясында қолданылды. Дифракция кұбылысын қолданудың атомдардың өзара орналасуын зерттеуде, әсіресе қатты денелерді зерттеуде болашағы зор. Рентген сәулесі рентгенді құрылысты талдауда, рентгенді спектроскопияда, рентгенді топографияда, рентгенді микроскопияда, рентгенді спектральды талдауда, рентгенді фотоэлектронды спектро скопияда және т.с.с. кенiнен колданылады.

Рентгендi сәулелену шартты түрде қатты кыска толкынды (толқын ұзындыгы λ<0,2 нм) және жұмсак узын толкынды (λ <0,2 нм) деп бөлінеді. Рентгендi сәулелену ядроның электростатикалық өрісінде және зат атомдарының электронды қабатында зарядталған бөлшектердің (көбінесе, электрондардың) тежелуiнен, сол сиякты заттын γ-фотондарымен әсерлесуінен пайда болады.

Нанобөлшектерді рентген-фазалық талдау рентген сәулелерiнiн дифракция құбылысын белгілі заттардын бұрын белгісіз құрылысын аныктауда ғана емес, көбінесе -заттардың фазалык кұрамын аныктауда кенiнен қолданылады.

Рентген-фазалық талдау сандық немесе сапалық анықтау әдісін және күрделілігі әртүрлі жүйелердегі кристалдық фазалардыңқатынасын көрсетеді. Ол әрбір кристалды фаза дифракциялык сақиналарының және олардын қаркындылыктарының орналасуының жеке, дара қайталанбас көрінісін беруіне негізделген. Сондықтан әртүрлі заттар кристалдарының қоспасын зерттеу кезінде дифракциялык көрініс қоспадагы олардың әрбiреуiнiң сандык кұрамына пропорционал олардың дифрактограммаларының жиынтығын беред.

Кристалды формаларды (фаза) идентификациялау үшін эталонды кристалды үлгiнiң дифрактограммасын түсіріп алу қажет немесе көптеген кристалды заттардың жазықтық аралық қашықтығы мен рентгенограмма сызыктарынын салыстырмалы интенсивтілігі туралы мәлімдемелерi бар арнайы кестелерді (картотекаларды) қолдану керек. Рентген-фазалык талдауда тәжірибе жүзінде дифракциялык көріністердi, әдетте, ұнтақ әдiстерi жағдайында (монохроматты рентгенді сәулелену) алады және оларды фото әдіспен (дебаеграмма) немесе рентгендiк квант есептегіші көмегімен дифрактометриялык әдiспен тiркейді

Сапалық рентген-фазалық талдау кезінде зерттеліп отырған кристалды заттын фазалық кұрамын анықтау келесі түрде жүргізіледі. Рентгенограмма сызықтары немесе дифрактограммадағы дифракциялық шындардың орналасуы бойынша θ брэгг бұрышы есептеледi және 2dhklsinθ =2 формуласы бойынша жазықтық аралық қашықтығы d анықталады. Рентгенограммалық сызықтарға немесе дифракциялық шыңдарга сәйкес қарқындылықтар І бiр уақытта табылады. Содан кейiн тәжiрибе нәтижесінде табылган d және І мәндері анықтама анықтауыштағы келтірілген әрбір фаза үшiн белгiлi кестелік мәндермен салыстырылады. Мәліметтердiң сәйкес келуiнен заттардың және олардың кристалдық модификацияларынын идентификациясыныңдұрыстығы туралы қорытынды жасауға болады.

Рентген-фазалық талдау әдісін әртүрлі қосылыстардың күрделі жүйелерiнiң қасиеттерін (балкыту, еріту, химиялык қосылыстардың тузiлуi мен ыдырауы) зерттеуде қолданылады. Әсіресе, рентген-фазалық талдау ликвидус сызығынан төмен орналасқан диаграмма жағдайының аймағын (ерігіштігін) сипаттайтын қатты денелерді зерттеуде бағалы болып келеді. Рентген-фазалық талдау металтануда (металдар мен балқымалардың фазалық кұрамын зерттеуде), минерологияда (күрделі минералдардыңқұрамын зерттеуде), химия мен химиялық технологияда (күрделі қатты фазалы өнімдер мен реагенттердің құрылысы мен құрамын зерттеуде) кең қолданылады.

Күйе үлгілерінің рентгенограммасын түсіру ДРОН-3M дифрактометрiнде CuKa (λ= 1,54051 Å, U = 30 кВ, I = 20 мА сәулелеуiнде және гониометр қозғалысының жылдамдығы 0,5 град/мин, 1000 имп/сек қарқындылықта жүргізілді, түсіру барысында үлгі өз жалпақтығында 60 айн/мин жылдамдықта айналып отырды. Күйенің құрғақ үлгілерін арнайы кюветада бiрдей қыстырмаларды тығындау арқылы дайындайды. Күйенің сұйық үлгілері алдымен кварц шынысында, сосын кремний қабатында буландыру арқылы дайындайды.

Кристалиттердің өлшемін анықтау рентгенограммадағы дифракциялық сызықтың өлшемі мен енiн зерттеуге негізделген. Дифракциялық максимум енiн сараптау бөлшектердiң өлшемін анықтауға мүмкiндiк бередi. Ұнтақты рентгенограммада дифракциялық сызық ені кристалиттердiң сызықтық өлшемiне пропорционал болады және кейбiр қысқартулар енгізгенде төмендегі формуламен анықталады.

(5.1)

ЭПР спектроскопиясы. Спектроскопия әдістері әртүрлі болып келеді. Спектрлер белгiлi бiр жүйенi немесе үдерістерді сипаттайтын физикалық шамалардың немесе үздiксiз функциялардың дискретті мәндерiнiң жиынтығымен түсіндіріледі. Мұндай физикалық шамалар тербеліс жиілігі, энергия, толқын ұзындығы, импульс, масса, берілген қашықтық бөлшектерiмен ұшу уақыты бола алады. Спектроскопия көрінетін, жакын УК- және ИҚ-диапазон толқын ұзындықты тербелмелі спектр анализдерiне негізделген. Басқа бағыт электронды микроскопия болып табылады. Наноқұрылымды жүйелерді зерттеу үшін спектральді әдістердің ішінен мессбрауэр спектроскопиясы, ядролық магнитті және электронды парамагнитті резонансқа (ЯМР және ЭПР) негізделген фотоэлектронды спектроскопияға үлкен мән беріледі.

Наноөшемді заттардың бірегей параметрлерінің бірі олардың жоғары меншiктi беттiк ауданы болып табылады. Заттардың меншікті беттік ауданының өлшемі (физикалық-химиялық факторлардан басқасы)негізгі материал түрлеріне, катализаторлар, модификаторлардын қолданылуымен және оларды енгізу әдiстерiне, синтез және релаксацияшарттарына байланысты. Осы және басқа да көптеген шарттарды тандаудан әртүрлі беттiк параметрлерге ие материалдар алынады.

Наноқұрылымдарды зерттеуге арналған спектроскопия әдістерінің біріне магнитті резонанс әдiсi жатады. Электронды парамагнитті резонанс (ЭПР) әдiсi наноболшектерді зерттеуде көптеген мүмкiндiктер ашады, оның көмегімен ауыспалы элемент иондарындағы жұптаспаған электрондарды, әсіресе тақ санды электрондарды, соның ішінде Cu2+ (3d9) и Gd3+(4f7), сонымен қатар ақаулар мен радиациялық зақымданулармен байланысқан бос радикалдарды анықтауға мүмкіндік береді. ЭПР әдісінде ЯМР әдісімен салыстырғанда энергиялар мен резонансты жиіліктер үш есе көп. ЭПР спектроскопия металл нанобөлшектердегі өткізгіш электрондарды зерттеуге, нанотүтікшелердің металл немесе жартылайөткiзгiш екендiгiн аныктайтын өткізгіш электрондарды зерттеуге жартылай өткізгіш нанокластер коллоидындағы оттекті бостықты табуға пайдаланылады.

Кристалды құрылымдарда ЭПР-спекрлердiң бұрыштық тәуелдiлiктерiн тiркеу арқылы кристалдық тордың симметрия типін, ретсіз жүйелерде (ұсақдисперсті ұнтақтар, аморфты денелер, үлкен тығыздықты ақаулары бар кристаллдар, сұйықтықтар мен ерiтiндiлер) құрылым акау дәрежесі туралы мәлімет алуға мүмкіндік береді.

ЭПР спектроскопиясы әртүрлі химиялық мәселелерді шешу де кең қолданылады. Осы әдiстiн негiзгi кұндылығы - жұптаспаған электрондары бар бөлшектердің өте кiшi концентрацияларын байкау, өлшеу және олардың энергиялық күйлері мен локализациясын сипаттауына мүмкіндік беретінімен байланысты. Үлгі бұндай талдау әдісін қолданғанда бұзылмайды және өзгермейді. Жұптаспаған электрондары бар бөлшектер химиялық реакциялар өтетін жүйелерде өте маңызды рөл атқарады, себебі, олардың химиялық активтігі өте жоғары. Сондықтан оларды байқау көп жағдайда реакция механизмін анықтауға жол ашады. ЭПР кұбылысын Ресей ғалымы Е.К. Завойский 1944 жылы ашқан.

Жұптаспаған электрондары бар бөлшектерге кейбір атомдар, иондар, бос радикалдар, триплетті күйдегі молекулалар жатады, оларды екі топка бөлуге болады!

1) жұптаспаған электроны бір атоммен байланысты: (Н, О, галоген атомдары, Fen+, Соn+ Nn+" ауыспалы элементтердің иондары, жартылай өткiзгiштер);

2) жұптаспаған электрон бүтіндей молекуламен немесе оның үлкенірек бөлігімен байланысты (босрадикалдар, ион-радикалдар, триплетті қоздырылған молекулалар), оның орбиталi бiр жерде жинақталмаған.

g-фактор. Атомда бір жұптаспаған электроны бар, ядронын моменті нөлге тең қарапайым жағдайды қарастырайық.  Мұндай атомның магниттік қасиеттері жұптаспаған электронның орбиталдық магниттік және компенсацияланбаған спиндiк магниттiк моменттерімен анықталады. Орбиталдық моменттің жартылай классикалық моделі ретінде ядроның айналысында ω бұрыштық жиілігі мен айналатын заряды е электронды ұсынады, мұндай айналу магнит моментін туғызатын айнымалы тоққа эквивалентті

(5.2)

мұндағы с - жарық жылдамдығы; г - электрон орбитасының радиусы; S- орбитамен қоршалатын аудан. Қозғалыс мөлшерінің  механикалық моментi , мұндағы, m - электроннын массасы. Орбиталды магнит моментiнiң механикалық моментiне қатынасы (гиромагнитті қатынас) gl немесе орбиталдық магнетизмнiн g-факторы (спектроскопиялық ыдырау факторы) деп аталады:

(5.3)

бiрлiгiнде gl=1 - аламыз.

ИҚ-спектроскопия. ИҚ-спектроскопиясының техникасы мен онда қолданылатын әдістемелердi қарастырайық. Спектрдiң ИҚ-облысы көзге көрінетін облыстың шекарасынан басталған толқын ұзындыктарын, яғни 0.7 мкм-ден 1000 мкм-ге дейінгі аумақты қамтиды. Барлык ИҚ-облыс шартты түрде электрондық және тербелме ауысулар байқалатын 4000÷12500 см-1 толқындық сандар диапазонындағы жақын облысқа. молекулалардың тербелiсiне байланысты болатын 626 пен 4000 см-1 диапазонында жататын негізгі немесе орташа облысқа, айналу ауы сулары байқалатын 50 мен 625 см-1 диапазонындағы алыс облысқа белiнедi. Мысалы, ауыр молекулалардағы, иондық және молекулалық кристалдардағы қатты денелердегі кейбір электрондықауысулар. күрделі молекулалардағы, мысалы, биополимерлердегі, айналмалы және скелетті-деформациялық тербелістер. Қазіргі кезде көптеген сериялық аспаптар жұмыс жасайтын ИҚ орташа облысының спектроскопиясы кең дамыған.

ИҚ-спектрометрiнiң жалпы конструкциясы сәуле кезінен, дисперсиялау жүйесінен (монохроматор) және тіркейтін элементтен (детектор) тұрады. ИҚ-сәуле шығарудың спецификасына байланысты аспаптын әр элементінің құрылымы өзара ерекшеленеді.

ИҚ-спектрометрлердiң арасында спектрлер бiр каналды қабылдағыштың көмегімен кезекпен сканирленетін және тiркелетін дисперсиялайтын сканирлеуші аспаптар кең тараған. Жарық шығару сызбасы бойынша аспаптар бір сәулелі және екі сәулелі болып бөлінеді. Қазіргі кезде фонды, яғни толық өткізу сызығын теңестіруге және атмосфералық Н2О мен СО2-мен жұтылуын компенсациялауға, шоктың кювета терезесiмен және еріткішпен босансуына мүмкiндiк беретiн екі сәулелік сызбалар пайдаланылады. Дифракциялык торы бар екi сәулелік сканирлеуші ИҚ-спектрометрдің кыскартылған сызбанұсқасы 5.1-суретте көрсетілген.

Жарық көзінен 1 шыққан ИҚ-сәулесі екі шоққа бөлінеді және айналар жүйесі 2 көмегiмен кюветаларға бағытталады. Жұмысшы шоғы үлгiсi бар кюветадан 3 өтсе, салыстыру шоғы кез келген компенсатордан 4 (ерiткiшi бар кювета, терезе және т.б.) өтедi. Yзетін модулятор көмегімен шоқтар (көбіне айналатын секторлық айна) кезекпен монохроматордың кiретiн санылауына 6 және одан кейін дисперсиялайтын элементке 7 (дифракциялық тор) бағытталады. Дисперсиялайтын элементті бұру моторы 14 арқылы бұрышын ауыстырған кезде монохроматордың сәуле шығу саңылауынан 8 қабылдағышқа 9 саңылаумен кесілген, интервалы аз болатын реттелген сәуленiн толқын ұзындықтары өтедi.

5.1-сурет. Екi сәулелі сканирлеушi ИК-спектрометрдің сызбанұсқасы

ИҚ-сәулелену: 1-электрлік сигнал механикалык байланыс 1-ИҚ сәуле көзi: 2 айналар жүйесі, 3-жұмысшы шоғы мен үлгі; 4 салыстыру шоғы мен фонды компенсациялаушы; 5 -үзетiн модулятор. 6- монохроматордың сәуле кіретін саңылауы; 7 - дисперсиялайтын элемент (дифракциялық решетка немесе Литеров айнасы бар призма); 8 - монохроматордың сәуле шығатын саңылауы; 9 қабылдағыш; 10 - күшейткіш; 11- жұмысшы моторы 12 фотометриялық сына: 13 - өздігінен жазу құралы; 14 - бұру моторы

Жарықтын комбинациялық шашырауы (раман спектроскопия). Жарықтың комбинациялық шашырау (ЖКШ) құбылысын 1928 жылы кристалдардағы жарықтың шашырауын зерттеу барысында Г.С. Ландсберг пен Л.И. Мандельштам және сол уақытта сұйықтардағы жарықтың шашырауын зерттеу барысында Ч.В. Раман мен К.С. Кришнан ашқан болатын.

Бiр мезгілде екі немесе одан да көп фотондардың шығуы немесе жұтылуымен сипатталатын (фотондардың сатылай шығуы немесе жұтылумен шатастырмаңыздар, ол кезде әрбір ауысудан кейін уақыт өтумен және аралық күймен ерекшеленеді) ауысулар, екі немесе көп фотонды ауысулар болып ажыратылады.

Екі фотонды ауысулардың екі типін бөлiп қарастырады. Біріншiсiнде, фотоннық молекуламен әсерлесуінің әрбір элементар актiсiнде қорытқы энергиялары молекуланын қозу энергиясымен сәйкес келетiн екі фотон жұтылады немесе шығарылады. Екіншісінде, бір мезгілде бір фотон жұтылып, екiншi фотон шығарылатын, әр түрлілік ауысулар деп аталатын ауысулар орындалады. Екі фотонды ауысулардың осы екiншi түріне жарықтың комбинациялық шашырау (ЖКШ) эффектiсi жатады.

Екi фотонды ауысулардың ықтималдығы бiр фотондыға қарағанда 105 есе аз. Сондықтан ЖКШ спектрлерiнiң қарқындылығы төмен,  флуоресценция спектрлерiне қарағанда, үлкен қиындықпен байқалады. Қалыпты жағдайда ЖКШ-ын молекуламен әсерлесетін фотоннын энер гиясы молекуланын электронмен қозу энергиясынан төмен болған кезде зерттеледі; басқа жағдайда қарқындылығы ЖКШ спектрiнiң қарқындылығынан бірнеше есе жоғары және оны «жауып» кететін флуоресценция пайда болады. Осыған сәйкес, ЖКШ спектроскопия әдiсiмен тек қана молекулалардың тербелмелі-айналмалы ауысуларын зерттейді. ЖКШ-спектрінің пайда болуын толығырақ қарастырайық (5.2-сурет).

Затты монохроматтық жарықпен сәулелендiрген кезде негізгі күйде орналасқан V0 молекулалардың жиiлiктерi жарық өрісімен екі фотонды механизм бойынша әсерлеседі. Нәтижесінде жиiлiгi осындай V0(молекула Е1, негізгі күйде қалады) немесе төмен жиілікті V0-V1 (молекула Е2 деңгейiне қозады) фотондар пайда болады. Осы үдерісті қысқартылған түрде молекуланың энергиялық деңгейлерiнiңV0 жиiлiгi бар сәуле өрісі әсерінен молекулалардың ығысқан деңгейлерiнiң бiрiV0. жиiлiкпен сәйкес келiп, фотоннын жұтылуы жүретін виртуалды күйдегі ығысудың артуы деп қарастыруға болады.

5.2-сурет. Екі фотонды ауысулардың сызбасы (релей шашырауы, комбинациялық шашырау, флуоресценция)

Осы шектеулі ығысудың артуынан молекула энергиясы hv0 немесеодан төмен h(vo-v1) болатын фотон «бөліп шығарып», сол мезгілде Е2 қозған күйге ауысады. Бірінші ауысудын ықтималдығы екiншiге қарағанда өте жоғары (шамамен 4-5 ретке артық). Молекулалардың бір бөлігі бөлме температурасы мен жоғары температураларда қозғандыктан, екі квантты ауысулардың басқа түрі болуы мүмкін, бұл кезде бір мезгілде hv0 фотонның жұтылуымен һ(v0+v1) энергиясы бар фотон шығарылады, ягни молекула өзiнiң қозу энергиясын монохроматтық сәуленiн фотонына берiп, негізгі Е1 күйге ауысады. Бiрақ мұндай фотондардың сәуле шығару ықтималдығы өте төмен, себебі ықтималдық қозған күйдiң төмен толығуымен аныкталады.

Сонымен, затты бағытталған монохроматтық жарықпен сәулелендiргенде онын көп бөлігі өзгеріссіз өтеді, ал аз ғана белігі (екі квантты ауысулардың ықтималдығының аздығынан, шамамен 10-5 ) әртүрлі бағытта шашырайды. Шашырау спектрлерінде үш жиiлiктiң сәулелену сызықтары байқалады: V0, V0–V1, V0+V1.

Жиiлiгi өзгермейтін шашырауды релей шашырауы деп атайды, ал жиiлiгi өзгеретін шашырауды комбинациялық шашырау деп атайды, себебі қоздыратын V0 жиiлiк молекуланың қозған күйiнiн V1 жиiлiгiмен комбинацияланады. ЖКШ спектрлерiнiң төмен жиiлiктi сызықтарын стокстық деп, ал жоғарғы жиiлiктi сызықтарын антистокстық деп айту қабылданған. КШ-спектрінде (5.3-сурет) релей шашырауының салыстырмалы түрде қарқынды сызығы және онын екі жағынан бірдей қашықтықта комбинациялық шашыраудың әлсіз сызықтары байқалады, оның үстіне жиілігі жоғары компонент өте әлсіз болады.

Лазерлі қоздырғышы бар казіргі КШ-спектрометрлері тез жазылу үшін және шешу қабілеті жоғары болу үшін заттың аз мөлшерін қажет етедi (0,1-0,5 мл).

5.3-сурет. Комбинациялық шашырау спектрінің түзілу сызбасы

Меншікті беттік ауданды анықтау. Меншікті беттік ауданды анықтау әдісі - қатты денелердің меншікті бетін анықтау жөніндегі хроматографиялық әдістерінің ішінде дәлдігі бойынша статистикалыққа жуық келетін әдіс. Бұл әдіс Нельсон мен Эгертсонның өңдеген инертті газдың жылулық десорбциясының әдісі болып табылады.

Бұл әдіс, өлшенетiн үлгi мен түтікше арқылы өтетін, газ ағынының (аргон қосылған гелий) жылуөткізгіштігінің өзгеруі бойынша, оны сұйық азотпен салқындатқан кезде газ қоспасындағы үлгi бетімен адсорбцияланған және үлгіні бөлме температурасына дейін қыздырған кезде десорбцияланған, аргон мөлшерін анықтауға негізделеді.

Баллондардағы редуктордың көмегімен гелий және аргон газ қоспасының берілу жылдамдығы орнықтырылады (5.4-сурет).

5.4-сурет. Ar жылулық десорбция қондырғысының сызбанұсқасы. 1,2- реттеліп отыратын газды беру жүйесі, 3-өздігінен тіреуішке шығарушы хроматограф, А-эталонды үлгі, В,С,Д-зерттелінетін үлгілер

Зерттелінетін адсорбент бар хроматографиялық U - тәріздес колонка (ұзындығы 10 см, диаметрі 7 мм) сұйық азот бар түтікке енгізілді. Жылулық десорбция әдісі, газ тасымалдаушы гелий бар аргон қоспасынан сұйық азот температурасына дейін үлгіні салқындатқан кезде аргонның жұтылуына негізделеді. Содан кейін, сұйық азоты бар түтік алынады және бөлме температурасы кезінде адсорбент бетінен аргонның толық десорбциясы жүзеге асады. Сонымен қатар, өздігінен тіркегіш десорбция үдерісін тіркеп отырады.

Үлгінің меншікті бетін есептеу координаталарға тұрғызылған, калибрлеушi графикті пайдалана отырып, десорбцияланған шыңның ауданы бойынша жүзеге асырылады: шың ауданының салмаққа қатынасы және меншiктi адсорбциялаушы бет (м²/г). Меншікті беттiң мәнi эталон мен үлгiнiң десорбциясының шындарының аудандарын салыстыру әдiсiмен анықталды.

Зерттелінушi адсорбент салмағы 0,48-ден 0,55 граммға дейiн алынды. Адсорбат - аргон қоспасындагы Не газ-тасымалдағышының шығыны: 48-50 мл/мин, қоспадағы аргон концентрациясы 3-6%. Орташа натиженiн қателігі 44-6%. Есептеулер үлгiлердiң жалпы беттерiне пропорционал болып келген десорбциялаушы шыңдардың аудандары бойынша жүргізіледі:

Осыдан:

мұндағы, S-десорбциялаушы шыңның ауданы (см²); S-үлгiнiң меншiктi беті (м²/г); g - үлгі салмағы (г)

Наноѳлшемді заттардың ерекше параметрлерінің бірі олардың меншікті бетінің жоғарылығы болып табылады. Заттың меншікті бетінің пішіні (физикалық-химиялық факторладан басқа) бастапқы заттың түріне, катализаторлар және модификаторларды қолдануға, оларды енгізу тәсiлдерiне, синтездеу шарттары мен релаксацияға байланысты. Осы және көптеген басқа шарттарды пайдалану нәтижесінде бет параметрлері әртүрлі болып келетін материалдар алынады.

Бақылау сұрақтары

- Рентген-фазалық талдау қалай жүзеге асырылады?

- ЭПР спектроскопиясы жөнiнде не білесіз?

- ИҚ-спектроскопия жөнiнде не білесіз?

- Раман спектроскопиясы жөнiнде не білесіз?

- Меншiктi беттік ауданды анықтау жөнiнде не білесіз?

№6 Дәріс

Тақырып. Нанокристалды ұнтақтарды синтездеу әдістері

- Газфазалы синтез

- Плазмохимиялық синтез

- Нанокомпозициялық ұнтақтардың механохимиялық  синтезі.

- Механохимияның негізгі ережелері мен механохимиялық өңдеу тәсілдері

Газфазалы синтез.  Газфазалы синтез - бұл  нанокристалды  ұнтақтарды  алудың  ең  қарапайым  әдісі. Оқшауланған  нанобөлшектерді, металдарды, балқымаларды және  жартылай  өткізгіштерді  белгілі бір температурада, төмен  қысымды  инертті газ ортасында буландырып  суық  бетте  конденсациялау  арқылы  алады. Вакуумде буландырумен  салыстырғанда, инертті  ортада  буландырылған  атом  бөлшектері, газ  атомдарымен  соқтығысудың  салдарынан  кинетикалық  энергияларын  тезірек  жоғалтады.

Осы  бағыттағы  алғашқы  жұмыстар  XX  ғасырдың  басында  жасалынған  болатын. Әртүрлі  газдарда  әртүрлі  металдарды  буландыру  арқылы  алынған  бөлшектерді  зерттеу, бөлшектердің  мөлшері  инертті  газдың  қысымы мен  атомдық  массасына  және  аз  дәрежеде  буландыру  жылдамдығына  тәуелді  екенін  көрсетті. H2 , He  және  Ar   орталарындағы  аллюминий  буларының  конденсациясы  0,1-0,9 –дан  2,7-3 мм.сын.  дейінгі  аралықта  диаметрлері  20-дан  100  нанометрге  дейінгі  бөлшектердің  түзілуіне  әкелетіндігі  анықталды. Одан  кейінірек  Ar   және  He  ортасында  металдарды  бірге  булану  конденсация  әдісі  арқылы  диаметрлері  16-50 нм  болатын  сфералық  бөлшектерден  түзілген  Au-Cu , Fe-Cu   жоғары  дисперсті  балқымалар  алына  бастады. Мөлшерлері  ≤ 20 нм  бөлшектер  сфералық  формада  болса , ал  одан  үлкен  бөлшектер  қырлы  болуы  мүмкін.

Буландыру – конденсациялауға  арналған  қондырғылар  буландыратын  затты  енгізу  тәсілі , буландыру  үшін  энергияның  келуі, жұмыс  ортасы, конденсация  үдерісін  ұйымдастыруға  және  алынған  ұнтақтарды  таңдау  жүйесі  бойынша  ерекшеленеді.

Металды  буландыру  тигельден, металл ұнтақтарын  шашырату  немесе  сұйық  ағынында  сым  түрінде  берілуі  мүмкін, инертті  газдардың  иондарымен  металдың  булануы  мүмкін. Энергияның  келуі  электр  тоғымен  сымнан  өткізу, қыздыру, газдағы  электр  доғалық  разряд, лазерлі  немесе  электронды-сәулелі  қыздыру  арқылы  жүзеге  асырылады. Булану  вакуумде, қозғалмайтын  инертті  газдарда  және  олардың  ағынында  және  соның  ішінде  плазма  ортада  жүргізіле  алады. Температурасы  4500 - 9000℃  бу-газ  қоспасының  конденсациялануы  үлкен  көлемді  және  суық  инертті  газбен  толтырылған  камераға  түскен  кезде  жүзеге  асады. Тез кеңею  есебінен  және  де  суық  атмосферамен  байланыс  есебінен  де  салқындау  жүзеге  асады.

Бу-газ  қоспасын  жұмыс  көлемі  бойымен  және  камера  ауданы  бойынша  берілетін  суық  инертті  газдың  сақиналық  ағынын  қолданатын  қондарғылар  бар. Турбулентті  арласудың  нәтижесінде  металл  буларының  температурасы  азаяды, ал  аса  қанығу  өседі. Бұл  конденсацияның  тез  орындалуына  ықпал  етеді. Жұмыс  камерасынан  алынған  наноұнтақты  шығарып  алу  күрделі  мәселе  болып  отыр. Оның  бөлшектерінің  кішкентайлығы  сонша , газда  ылғи  тұрақты  броундық  қозғалыста  болады  және  ауырлық  күшінің  әсерінен  тұнбайды.

3.1-сурет.  Левитационды-ағынды генераторда қондырғыда жоғары дисперсті металл ұнтақтарды алудың сызбанұсқасы

Оларды  жинау  үшін  арнайы фильтрлермен  орталыққа  жинап  тұндыру  қолданылады. Кейбір  жағдайларда  металдардың  нанобөлшектерін  жинау  үшін  сұйық  пленкаларды  қолданады. 3.1-суретте  наноұнтақтарды  алуға  арналған  қондырғы  сызбанұсқасы  келтірілген:  Бұл  левитационды-ағынды  қондырғыда  (1961 ж.) инертті  газдың  ламинарлы (қалыпты, біркелкі) ағынында  металл  сұйық  тамшы  бетінен  буланады. Тамшы  қыздыру  зонасында  жоғары  жиілікті  электромагниттік  өріспен  байланыссыз  ұсталынып  тұрады. Металл  буларының  аэрозольдері  суытқыш  құрылғы  арқылы  конденсацияланушы  бөлшектерді  ұстайтын  фильтрге  қонады да, ары  қарай  боксте  жиналады. Газ  ағыны  жылдамдығының  артуы  бөлшектердің  орташа  өлшемін  кішірейтеді  және  олардың  диаметрлерін  кішірейтеді. Металл  шығыны  қыздыру  зонасына  сымды  бірқалыпты  енгізумен  жүзеге  асады. Осындай  левитационды-ағынды  генератор  көмегімен  бөлшектерінің  мөлшері  2-ден  200 нм-ге  дейінгі  металл  ұнтақтарын  алуға  болады. Буландыру  және  конденсациялау  әдісі  арқылы  нанокристалды  бөлшектердің  түзілуінің  негізгі  заңдылықтары:

1. Бөлшектер  конденсация  зонасында  буды  салқындату  кезінде  түзіледі. Конденсация  зонасы  газ  қысымын  азайтқан  сайын  артады. Оның  ішкі  шекарасы  буландырғыш  маңында  орналасады, ал сыртқы  шекара  қысымның  төмендеуіне  байланысты  реакциялық  ыдыстың  сыртына  шығып  кетуі  мүмкін. n ⸱ 104  мм.сын.бағ.  қысымда  конденсация  зонасының  сыртқы  шекарасы  диаметрі  ≥ 0,1 м  реакциялық  камераның  ішінде болады;

2. Қысымды   103 - 104  мм.сын.бағ.  дейін  арттыру  бөлшектердің  өлшемінің  күрт  өсуіне  әкеледі. Қысымды  одан  әрі  5 ⸱ 104  арттыру  түзілетін  бөлшектердің  диаметріне практика  жүзінде  әсер  етпейді;

3. Тығыздығы  төмен  газдан   (He) одан   аса  тығыз  газға  (Xe)  ауысу  бөлшектердің  өлшемдерінің  бірнеше  есе  артуымен  қатар  жүреді.

Газдардың  көлемдегі  конденсациясы  көбінесе  сфералы  бөлшектердің  түзілуіне  алып  келеді. Беттегі  конденсаттан  түзілген  кристалиттер, әдетте  қырлы  болады. Құрамында  инертті  газдан  басқа  бірнеше  элементтер  бар, газ  фазасының  құрамын  реттей  отырып, әртүрлі  пішінді  қосылыстардың  монокристалитті  бөлшектерін   өсіруге  болады.

Кадмий  сульфиді  үшін  Cd:S  концентрациясының өзгерісі 1 (стехиометриясы)  болғанда  табақша, лента, ине, жіпше  және  түтікше  тәрізді  бөлшектері  алынған. Әртүрлі  пішіндегі  кристалиттердің  өсуінің  құрылымдық  негізі  аралық  кластерлі  бөлшектер  (Cds)n, (Cd2S)n,(Cd3S)n болып  табылады. Газ  фазасының  бастапқы  компонентінің  қатынасы  және  температура, түзілген  нанобөлшектердің  пішініне  әсер  ететін  негізгі  факторлар  болып  табылады.

Плазмохимиялық  синтез. Бұл  әдіс  газ  фазасынан  наноөлшемді  бөлшектердің  конденсациялануы  жүзеге  асатын  плазма  ағынының  жылдам  салқындауына  негізделген. Салқындатудың  жоғары  жылдамдығы  бөлшектердің  өлшемдерінің  өсуіне  және  олардың  соқтығысқан  кезде  бірігуіне  мүмкіндік  бермейді. Реакцялар  туынтектердің  түзілуінің  жоғары  жылдамдығын  және  олардың  өсуінің  ең  аз  жылдамдығын  беретін  тепе-тең  емес  шартта  жүзеге  асады.

Плазмохимиялық  синтез  үшін  (3500-7500℃) азоттың, аммиактың, көмірсутектің, аргонның  және т.б.  доғалық, жоғары  немесе  аса  жоғары  жиілікті  разрядтарда  алынған  төменгі  температуралы  плазма  қолданылады. Мұндай  температуралар  плазмада  электрондар  мен  иондардан  басқа  қозған  күйде  тұратын, радикалдар мен  бейтарап  бөлшектердің  бар  екендігін  жоққа  шығармайды. Бұл  реакцияның  (10-3 -10-6 с ішінде)   жылдам  өтуіне  әкеледі  және  оларда  барлық  бастапқы  заттар  қатысады.

Бұл  әдіс  көбінесе  жоғары  дисперсті  нитридтер, карбидтер, боридтер  және  оксидтер  алу үшін  қолданылады. Бастапқы  шикізат  ретінде  сол  элементтердің  өзін, олардың  галогенидтерін  және  басқа  да қосылыстарын  қолданады. Бастапқы  шикізатқа , синтездеу  технологиясына  және  реактор  типіне  байланысты  бөлшектерінің  өлшемі  10 нм-ден  бастап  1-5  мкм  дейінгі  наноұнтақтарды  алуға  болады. Плазмохимиялық  синтез  жоғары  өнімділікті   қамтамасыз  ете  алады , алайда  оның  басты  кемшілігі  осы  үдеріс  нәтижесінде  алынған  ұнтақ  бөлшектерінің  диаметрлерінің  айырмашылығы  үлкен  болады , яғни  үдерістің  селективтілігі  төмен.

Нанокомпозициялық  ұнтақтардың  механохимиялық  синтезі. Механохимиялық  синтез  дегеніміз  сұйықтар  мен  қатты  денелерде  кез келген  механикалық  әсер ету  кезінде  жүретін  және  заттарды  құрылымдық  және  фазалық  өзгерістерге  ұшырататын , жаңа  химиялық  қосылыстар  мен  композициялар түзетін физикалық – химиялық  үдерістер жиынтығы. Механохимиялық  үдерістер  кәдімгі   кристалл  құрылымдардың  түзілуі  қиындаған  кезде  салыстырмалы  төмен  температурада  жүзеге  асады, бұл заттардың  нанокристалды  және аморфты  жағдайда  түзілуіне  әкеледі .

Бұл  жағдайда  механикалық  активация  және  механикалық  синтезге  (немесе  құймаға)   әкелетін  үдерістерді  қарастырады. Егер  механикалық   әсер  ету   кезінде  жаңа  бет  қабатының  құрылуы, кристалдардың   әртүрлі  ақауларының  жинақталуы  мен  қатты  заттардың  аморфтенуі  орын  алса, онда  активация  туралы  айтуға  тура  келеді, өйткені  жоғарыда  көрсетілген  барлық  құрылымдық  өзгерістер  күштің  кристалдарда  жинақталуына  әкеледі  және  келесі  химиялыық  айналудың  активация  күшін  азайтуға  қабілетті. Алайда, егер  механикалық  әсер  етумен  бір  мезгілде  құрауыштар  арасында  химиялық  әсер  ету  жүрер  болса, онда  синтездеу  туралы  айтуға  тура  келеді. Бұл  екі  түсінік  төмендегі  түрде  де  түсіндіріледі: егер  механикалық  әсер  ету  мен  кернеу  өрісінің  уақыты, сонымен  қатар  оның  релаксация  уақыты  химиялық  реакция  уақытынан  көп  болса, онда  жаңа  қосылыстардың  химиялық   синтезіне  әкелетін  механохимиялық  үдерістерде  туралы  айтуға  тура келеді.  Механикалық  әсер  ету  уақыты  (кернеу  өрісінің  уақытының  түзілуі)  химиялық  реакция  жылдамдығынан  аз  болған  жағдайда, бұл  екі  үдеріс  уақыт  бойынша  бөлінген  және  бұл  механикалық  активацияға  жатады. Бұл  екі  жағдай да  механикалық – химиялық  өңдеуге  жатады.

Механикалық – химиялық  өңдеуді  затты  уату  кезінде  соққы  мен  ысылу  эффектісі  жүзеге  асатын  жоғары  қуатты  диірмендерде  (планетарлы, дірілдік  және  т.б.)  жүргізеді. Қандай  да  болсын  ұсату  қондырғысын (немесе  басқаша  айтқанда – механикалық  реакторды)  қолдану  онда  механикалық   әсер  етудің  ерекшелігі   ретінде  ғана  емес, сонымен  бірге  ұнтақ   материалдарды   уату  мен  синтездеудің  нақты  міндеттерін  шешу  болып   анықталады. Егер  дірілдік  диірмендердегі  негізгі  әсер  ету – бұл   соққы  болса, онда  планетарлы  диірмендерде  өнделетін  материал  соққыға  да, ысылуға  да  ұшырайды, яғни  жылжымалы. Материалдағы  құрылымдық  өзгерістер  қондырғының  энергетикалық   сипаттамасына  (уату  ыдысы  мен  платформасының   айналу  жылдамдығына), уату  ыдысының  көлеміне   және  оның  ұнтақпен, шарлармен  толу  дәрежесіне  байланысты (3.2 – сурет).

3.2- сурет. Шарлар мен ұсақталған ұнтақтың айналу үдерісі кезіндегі ыдыстың әртүрлі деңгейде толуы (б), уату ыдысының қозғалуы мен орын алмасуы және планетарлы диірмен құрылысының сызбанұсқасы (а)

Периодты  әрекет  ететін  дірілдік  және  планетарлы  диірмен  үздіксіз  әрекет  еку  қондырғыларына – дезинтеграторға   жатады (3.3 - сурет). Дезинтегратор  жұмысы  кезінде  ұнтақ  тәріздес  заттар  бір – біріне  қарама – қарсы  жоғарғы  жылдамдықта   қозғалып  тұратын  (50000 айн / мин)  дискілер  арасындағы  кеңістікке  келеді .

3.3 – сурет. Дезинтегратордың құрылымы мен  жұмыс жасау сызбасы

Роторларда   арнайы  қатты  балқытылған  бір – біріне  қатысты  әртүрлі  диаметрлі  концентрациялы  дөңгелектер  құрайтын  қондырма  болады. Бөлшектер  барлық  айналымдардан  кезекпен  өте  жүріп, жоғарғы  сызықтық  соғысады  да, едәуір  жоғарғы  энергетикалық   әсер  етуге  ұшырайды.

Механикалық  өңдеу  кезінде  дірілдік   диірмендерді  қолданудың   айтарлықтай  ерекшелігі  жоғарғы  майдалы  ұнтақ  материал  алу  ғана   емес, сонымен  бірге  металл  нысандарының   бетін  әртүрлі  ұнтақ  қоспалармен  жабу  болып  саналады. Металл  төсеніш  камераның  жоғарғы  қақпағына  бекітіледі  немесе  тікелей  ұнтақтау  камерасына  ұнтақтармен  және  шарлармен  бірге  орналастырады. 	Механикалық  өңдеудің  барлық  дерлік  жағдайларында  ұнтақталатын  бөлшектер  бетінде  не  қоршаған  атмосферадан  газдарды  адсорбцияға  ұшыратқан   аморфты  қабат  түзіледі, не  жаңа  қосылыстар  түзіледі .

Сонымен, жаңа  сапалы  қабықшаға  өтуіне  де  ықпал  ететін  бөлшектер  бетінің  модификациясы  пайда  болады. Өнделетін  материал  қасиеті  оны  құрушы  фазалардың  құрылымы  мен  қасиеті  ерекшеліктерінің  жиынтығы  негізінде  анықталады.

Механохимияның негізгі ережелері мен механохимиялық өңдеу тәсілдері. Жоғарыда  көрсетілгендей,  ұнтақ  материалдарды  алу  кезінде  әртүрлі  бұзу  әрекеттеріне  негізделген  түрлі  ұсату  қондырғылары  қолданылады: езу, уату, кесу, аралау, үгірту, соққылау  және  оларды   қатар  қолдану. Жоғарыда  көрсетілген  әдістердің  әрқайсысында  дене  динамикалық  жүктеме  күштерінің  әсерімен  ұсақталады.  Жіңішке  майдалы  материал  алу  үшін  үгіту  әрекетін, уату  немесе  соққы  әрекетімен  қатар  жүргізеді.

Материалдағы  кернеу  ішкі  тартылу  күшінен  асқан  кезде  бұзылу  басталады. Бұл  кезде  жұмсалған  энергияны  анықтау  ұсату  теориясындағы  негізгі  мәселенің  бірі. Серпімділік   теориясы  негізінен  шығатыны: берілген  материалды  ұсақтау  энергиясы  оның  көлемі  мен  салмағына  тура  пропорционал, алайда  ол  ұсату  дәрежесіне  қатысты  болады:

A= (δp2/ 2E) (D3-d3) = ( δp2 d3 / 2E) (i3-1)                            (1)

Мұндағы: δp – бұзу  кернеуі, E – серпімділік  модулі, D3 – ұсатылмастан бұрынғы бөлшектер  көлемі,  d3 - ұсталынғаннан кейінгі  бөлшектер  көлемі,  i – ұсату дәрежесі. Бұл  формула  тек  ірі  ұсатуларға  ғана  тиімді. Едәуір  нақтысы П.А. Ребиндер   теорисы  болып  табылады. Бұл  теорияға  сәйкес  материалды  ұсатуға  жұмсалатын  энергия  денені  деформациялауға  және  жаңа  бет  қабатын  құрауға  жұмсалатын  жұмыс  мөлшері  болып саналады:

A= σP2 ν/ 2E+KR F                                                                      (2)

Мұндағы: ν – деформацияланған  дене көлемі, kr - пропорционалдық  коэффициенті, F – дененің бұзылуы  кезіндегі  жаңадан  пайда  болған  бет қабаты.

Ірі  және  уақ  бөлшектерді  ұсатуға  жұмсалатын  энергия  әртүрлі. Егер  бұзудың  әр кезеңінде  жұмыс  жұмсалады   деп  есептесек, D мөлшерлі  денені d мөлшеріне  дейінгі  бөлшекке  ұсату  үшін n кезең  қажет болады  деп  есептесек , онда  бұл  операцияға  жұмсалған  жалпы  жұмыс  A:

A= (σP2 D3/ 2E) (3lg a0)                                 (3)

Мұндағы:  a0 - берілген  дененің бір рет бұзылуының көлемдік дәрежесі.

(яғни, бір ғана бұзылу кезінде  дене  а  бөлшектерге  бөлінеді).

Мұндағы  алынған  жаңа  бет  қабатын  анықтау  үшін  бұзудың  әр  кезеңінде  бет  қабатын  қосып  отыру  қажет, яғни :

F=F1+F2+ …..+Fn=6D2i0-1(1-i0+i02+i03+ …..+i0n-1)     (4)

Мұндағы: i0=(a0)⅓

Екінші  жақшадағы  өрнек  мүшелерінің  қосындысы

S= (i0n - 1) / (i0-1)                           (5)

болатын  геометриялық  прогрессия  болып  табылады. Сонда:

E= 6D2(i0-1)                                 (6)

және  орташа  энергияның  беттік  меншікті  шығыны  төмендегіні  құрайды:

Ay.c.= A/E= [σp2D3/ 12ED2(i0n-1)]( 3lg i / lg a0)=σp2Dlgi /4E( i0n-1)lga0    (7)

Мұндағы:  i0= a0⅓   және  n=3lg i0 / lg a0

Пайдаланылатын  ұсақтағыштардың  энергиясы  мен  қуатының  жалпы  шығыны  төмендегідей  есептелінеді :

N= 0,42 ⸱106 (σp2G/2E/ρ)(lg i/ lg a0) ,                      (8)

Мұндағы: G – ұсақтағыш өндіргіштігі , кг/сағ ,  ρ – ұсақталатын  материал  тығыздығы, кг/м3, sp - бұзушы кернеу, E – серпімділік кернеуі, I – ұсату дәрежесі,  a0 – бір  рет бұзылу  дәрежесі.

Нақты  ұсату  қондарғылары  үшін  бұл  әсер  ету  түрлері  өзгеріп  отырады. Соққылы  ұсату  қондырғыларында  материалдардың  ұсатылуы  соққы  жүктемесі  әсерінен  болады. Соғатын  дененің  ұсатылатын  материалға  қатысты  кинетикалық  энергисы  былай  анықталады:

Ey= qy  wy2 /2g                           (9)

болып  табылады.

Мұндағы:  qy - соғатын  дене салмағы,  wy - соғу  кезіндегі  дене  қозғалысының  жылдамдығы.

Материалды  бұзуға  Ey  энергиясының  бөлігі  жұмсалады. Серпімді  соққы  кезінде  Eρ  энергиясының  бөлігі  соққыдан  кейін  ұсатылатын  дене  кері  секіретін  денеге  қайта  оралады. Бұл  жағдайда  ұсатылатын  материалға  берілген  энергия  мынаған  тең:

DE= Ey - Eρ                          (10)

Eρ = qwρ / 2g                        (11)

Мұндағы:   wρ = ewy - соққыдан кейінгі  пайда  болған  дене  жылдамдығы.

DE = (qy wy2 / 2g) (1 - E2)        (12)

Ұсақталатын  дене  энергиясын  бұзу  үшін  DE  дене  бөлшектері  арасындағы  ішкі  тартылыс  күшін  жеңу  үшін  жеткілікті  болуы  керек.      Ұсату  қондырғыларында  соққы  әрекетінен  басқа  үгіту  кернеуінің  маңызы  зор. Соңғысы  бұзу  үдерісін  жеңілдетеді  және  қысу  кернеуіне  қарағанда  бөлшектер  құрылысын, яғни  оның  қасиетін  де  өзгертеді. Соғу-үгу  ұсатқыштарының  қатарына  планетарлы  диірмендер  жатады. Мұндай  диірмендер  екі  орталық  өрістердің  өзара  әрекеттесуі  негізінде  жүзеге  асатын  гравитациялық  ұсату  принципі  бойынша  жұмыс  жасайды.

Майдалау  және  активациялау  тиімділігіне  әсер  етушілер  қатарына, сонымен  қатар  шарлардың  тығыздығы  мен  көлемі , шарларды  толтыру  көлемі, шар  салмақтарының  өңделетін  зат  салмағына  қатынасы  және  т.б.  жатады. Ұсату  кезінде  едәуір  тиімді  нәтиже  шарлардың  саны  50  көлемді  %, шар  диаметрлері  10 мм  болған  кезде  кездескені  тәжірибе  жүзінде  дәлелденіп  отыр.

Сонымен,  материалды  майдалау  және  активациялауға  жұмсалатын энергияны  бағалау  үшін  көптеген  факторларды  ескеру  қажет. Ұсатылатын  денелер  мен  бөлшектердің  барлық  механикалық  және  физикалық  өзара  әрекет  ету  үдерістерін  ескеру  іс  жүзінде  мүмкін  емес. Бірақ  барлық  еспетеулер  нақты  рұқсаттармен  және  шектеулермен  жүргізіліп  отыр. Одан басқа, механикалық  энергияның  бір  бөлігі  жылу  энергиясына  айналып, тарап  кетеді, басқа  бөлігі  - ұсатылатын  затта  әртүрлі  ақаулар  түрінде  жинақталады. Оны  бағалаудың  материалдың  механикалық-химиялық  активация  көрсеткіші  ретінде  маңызы зор.

Заттағы  жалпы  энергия  көлемі  деформациялану, энергияның  берілу  жиілігі, заттың  қасиеті, үдерістің  ұзақтығы және т.б. жағдайларға  байланысты. Бірақ  ең  жақсы  деген  жағдайларда  ол  берілетін  энергияның  25-30%-нан  аспайды.

Егер  бұзылу  негізінен  серпімді  кернеулермен  байланысты  болса , онда қордағы  энергия  қатты  дененің  пластикалық  деформациясымен  анықталады  және  ақаулардың  жинақталуымен , материал  құрылымының , ең алдымен  үстіңгі  бет  қабатының  түзілуімен  байланысты  болады. Ақаулы  кристалдар  химиясы  көзқарасы  бойынша  көп  ақаулы  қатты  дене  едәуір  жоғары  реакциялы  мүмкіндікке  ие  болады. Дәл  осы  активация  кезінде  кристалл  торларда  жүретін  құрылымды  өзгерістер  заттың  кезекті  тормиялық  ыдырауын  жеңілдетеді.

Бақылау сұрақтары

- Газфазалы синтез дегеніміз не?

- Плазмохимиялық синтез дегенді қалай түсінесіз?

- Нанокомпозициялық ұнтақтардың механохимиялық  синтезі туралы не білесіз?

- Механохимияның негізгі ережелері мен механохимиялық өңдеу тәсілдері туралы түсіндіріңіз.

№7 Дәріс

Тақырып. Нанотүтікшелерді алу әдістері

- Доғалы буландыру техникасы

- Көміртекті будың конденсациясы

- Пиролитикалық әдіс

- Нанотүтікшелердің электрохимиялық синтезі

- Көмірсутектердің каталитикалық крекингі үдерісінде көміртекті фазаның түзілуі

- Көміртекқұрамды газдардың  термиялық каталитикалық ыдырауы

Наноөлшемді бөлшектерді алу, бөлу, бөліп алу және белгілі бір құрылымды нанозаттарды тазалау, белгілі материалдарға әртүрлі нанобөлшектерді қосудың әсерін зерттеу әдістерін дамыту мақсатын дағы тапсырмалар қазіргі уақытта іргелі ғылыми мәселелердің қатарына жатады. Оларды шешу үшін әлемнің көптеген физикалық - химиялық, материалтану және минералогиялық зертханалары жұмыс істеуде. Наноөлшемді түтікше тәрізді бөлшектерді алудың кейбір нақты әдістерін қарастырайық.

Доғалы буландыру техникасы. Нанотүтікшелерді синтездеу үшін әртүрлі реакторлардың көптеген нұсқалары қолданылады, алайда вакуумдi камера ең жақсы типі болып отыр. Оның типтік мысалы, 7.1 - суретте келтірілген. Құрылғы белгілі бір қысымда үздіксіз гелі ағынын жасайтын, диффузионды сорғышпен жалғанған шыны камерадан тұрады. Электрод тар рөлін екі графит стержендері аткарады, оларды мүмкіндігінше суы тып тұру қажет. Анод – диаметрі 6 мм ұзын стержень, катод стержені әлдеқайда қысқа және диаметрі 9 мм болады. Доғалы буландыру кезінде екі электрод арасындағы куыс тұрақты болуы керек (шамамен 1 мм). Разряд тұрақты 20 вольт кернеуде жасалынады. Тоқ стержень диаметріне, олардың арақашықтығына, газ қысымына және т.б. тәуелді, бірақ кысым әдетте 50-100 А диапазонында болады. Доғаны жағу үшін анодты біртіндеп катодқа қарай жылжытып отырады.

7.1- сурет. Фуллерендер мен нанотүтікшелер алуға арналған доғалы буландыру құрылғысының сызбанұсқасы (Бұл жерде көбінесе қолданылатын электродтарды салқындату көрсетілмеген).

Жоғары сапалы нанотүтікшелерді алу барысында маңызды рөлді гелийдің қысымы атқарады. Түтікше санының артуы қысымды 20 - дан 500 торрға дейін арттырған кезде байқалады (7.2 - сурет ).

7.2 - сурет. (а) - 100 тор кезінде алынған үлгі; (б) – 500 торр кезінде алынған үлгі  Гелийдің нанотүтікшелердің шығымына әсерін көрсететін микросуреттер: доғалы буландыру тәжірибелері кезінде (Эббессен мен Аджайян).

500 торрдан жоғары қысым кезінде үлгі ретінде ешқандай анық өзгерістер байқалмаған, бірақ жалпы шығысында төмендеуі байқалған. Осылайша нанотүтікшелерді алуда 500 торр гелий қысымының опти мумы болып табылады. Тағы бір маңызды фактор - тоқ күші. Үлкен тоқ жеке нанотүтікшелері бар қатты пісірілген материалдың түзілуіне алып келеді. Сондықтан тоқ мүмкіндігінше аз, тұрақты плазма ұстап тұру үшін минимал болуы қажет.Үшінші маңызды фактор электродтарды суыту болып табылады. Әлсіз суыту 7.3а - суретте келтірілген қатпарлы «нагардың» түзілуіне алып келеді. Мұндай нагарда нанотүтікшелер аз жолақтарда орнала сады және кездейсоқ бағытталған. Ал жылдам суыту цилиндр тәрізді және біркелкі түтіктердің түзілуіне алып келеді (7.3б - сурет) .

7.3 - сурет. Доғалы буландыру кезінде катодта түзілген «нагар» сызбанұсқасы. а-катпарлы кұрылымды пакет, б- материалдың нанотүтікшелерінен тұратын ұзартылған шоғыры бар біркелкі пакет.

Нагардың бұндай сұрпы балқытылған материалдың қатты сыртқы қабықшасынан және жеке нанотүтікшелер мен нанобөлшектерден тұратын, аса жұмсақ талшықты орталықтан тұрады.

Көміртекті будың конденсациясы. Нанотүтікшелерді алудың келесі әдісін 1992 жылы Леонид Чер нозатонский жетекшілігімен Ресейдің Ғылым академиясының бір топ ғалымдары ашты. Бұл зерттеушілер жоғары вакуумде (10 ° торр ) графитті буландыру үшін электрон шоғырын пайдаланған және табақшада конденсирленген материалды жинаған, мысалы, кварц. Нәтижесінде мұндай тұндырылған материал көп мөлшерде ұзартылған талшықтар жиынтығынан тұратыны анықталды, авторлар жорамалы бойынша бұл көміртекті нанотүтікшелер болды. Жоғары мүмкіндікті сканирлеуші электронды микроскопия конденсирленген табақшада көпқатпарлы нанотүтікшелер бар екенін анықтады. Бу конденсациясы кезінде нанотүтікшелерді алуды Гавай университетінің ғалымдары Маохуа Ге және Клаус Саттлер де зерттеген. Олардың жағдайында көміртекті фольганы резистивті қыздыру арқылы көміртек буын алды және алынған бу 10- * торр вакуумде жаңадан үгілген жоғары бағытталған пиролиздік гра фитке отырғызылды. Осы әдіспен көпқабатты да, бір қабатты да нанотүтікшелерді алуға болады. 1995 жылы Раис Университетінің Смолли тобы пеште лазерлі булан дыру аркылы көміртекті нанотүтікшелерді синтездеуге болатынын ба яндады (7.4 - сурет) .

7.4 - сурет. Смолли тобының пеште лазерлі буландыру аркылы нанотүтікшелер мен нанобөлшектерді алуға арналған қондырғының сызбанұсқасы

Тасымалдаушы газ рөлін гелий немесе аргон аткарды, ал пештің температурасы 1200 °С аймағында болды. Конденсирленген материал сызбанұсқада көрсетілгендей, сым табақшада жиналды және оның құрамында көп мөлшерде жоғары графиттелген және құрылымы жақсы жетілген нанотүтікшелер және нанобөлшектер бар екені анықталды. Смоллидің жұмыстарын одан әрі жалғастыру нәтижесінде пеште лазерлі буландыру барысында бірқабатты нанотүтікшелердің шығымы өте көп мөлшерде болды.

Пиролитикалық әдіс. Шиншу Университетінде қызмет атқаратын Маринобу Эндо және оның әріптестерінің Сассеканың ғалымдарымен бірге жасаған жұмыстары нәтижесінде бензолды сутегі ортасында пиролиздеу арқылы көпқабатты нанотүтікшелер алуға болатыны анықталды. Олардың әдісі бойынша табақша ретінде орталық графит стержені орналастырылған керамикалык реактордың құбырына бензол мен сутегі буын енгізу арқылы жүргізілген. Температура 1000 °С - ға дейін көтеріліп, осы жағдайда бір сағат бойы ұсталып тұрды. Содан кейін реактор бөлме температурасына дейін салқындатылып, аргонмен та зартылды. Тұндырылған материал табақшадан бөлініп алынған соң 10 минут шамасында 2500-3000 °С кезінде «графитизирлейтін» жылулық әсерге түсірілді.

Нанотүтікшелердің электрохимиялық синтезі. Сассекстағы ғалымдар тобы графитті ұяшықтағы балқытылған хлорид электролизін қосатын көп қабатты нанотүтікшелерді синтез деу әдісін сипаттаған болатын . Мұнда анод рөлін – графитті тигель, ал катод рөлін – балқымаға енгізілген графитті стержень атқарды. 30 А шамасындағы ток ұяшық арқылы 1 минут ішінде өтті, содан кейін электролит салқындай бастады. Одан соң литий хлоридін еріту үшін және литий металымен әсерлесу үшін су қосылды. Бұл қоспа 4 сағатқа қалды, содан кейін сулы суспензияға толуол қосылып, осының бәрі бірнеше минут араластырылып шайқалды. Бұндай өңдеу көбінесе сулы қабаттан фильтрлеу арқылы бөлінетін, толуенді қабатқа ауысатын, қатты материалдың түзілуіне әкеледі. Толуол суспензиясының бірнеше тамшысы трансмиссиялык электрон ды микроскоппен зерттеу үшін көміртекті табақшаға тамызылды. Нәтижесінде материалдың каталитикалық түзілген түтікшелерге ұқсайтын, көпқабатты нанотүтікшелердің аса көп мөлшерінен тұратындығы анықталды (7.5 - сурет).

7.5 - сурет. Электролизбен алынған көміртекті нанотүтікшелердің сыртқы көрінісі (морфологиялық сурет, Маурисио Терронеса рұқсатымен)

Сонымен қатар, басқа түрдегі нанобөлшектер анықталды. Түтікшелер сияқты, нанобөлшектер де ең бастысы хлорид немесе литий оксиді сияқты материалдан тұрды. Осылайша, осыған ұқсас технология толтырылған көміртекті нанобөлшектерді алудың тиімді бола алатындығын көрсетті.

Көмірсутектердің каталитикалық крекингі үдерісінде көміртекті фазаның түзілуі. Тек қана көмірсутектердің пиролизі үдерісінде ғана емес, соны мен қатар, мұнайхимиясының басқа да үдерістерінде, соның ішінде каталитикалык крекинг үдерісінде де дисперсті көміртекті фаза түзіле алады. Бұндай көміртекті фаза 2СО – СО2 + Ск (көміртегі монооксиді жағдайында) реакция типі катализдің арқасында жүзеге асатын, температуралар мен қысымдарда көмірсутектердің немесе көміртегі монооксидінің каталитикалық ыдырауының нәтижесі болып табылады. Осыған ұқсас үдерістерде Fe, Ni, Co және олардың қышқылдары, сонымен қатар, осы металдардың балқымалары аса тиімді катализаторлар болып табылады. Үдерістердің бұндай класының ерекшелігі каталитикалык реакция нәтижесінде, катализатордың бөлшектерінің алғашқы пішінінен тәуелсіз (түзілетін металл бөлшектерінің өлшемі 50 + 300 A), металлдың көміртекті түзілімдердің массасына диспергирленуі, катализатордың жіңішке фрагментациясы жүзеге асады. Дисперсті металл болшектерде сипаттаушы қайталанбас морфологиясы бар, көміртекті тұнбалардың түзілу фактісі таң қалдырарлықтай болды. 
Электрон - микроскоптық зерттеулер осындай көміртекті түзілімдердің морфологиясын, микроқұрылымын бақылауға мүмкіндік берді. Осы берілгендер негізінде бақыланатын микроқұрылымдардың барлық түрлерін екі класқа бөлуге болады: жіпше тәрізді (диаметрлері 10 немесе 40-90 нм) және қабыршық тәрізді (диаметрлері 90-200 нм).

Көміртекқұрамды газдардың термиялық каталитикалық ыдырауы. Жүздеген жылдардан уакыт бұрын, бетте астам ыстык көміртекқұрамды газдың каталитикалық ыдырауы кезінде талшықты көміртегінің түзілетіндігі белгілі болған. Бұл құбылысты 1990 жылы П. Шултзенбергер және Л. Шулт зенбергер, қызара қыздырылған фарфордың үстінен цианогеннің өтуімен жасалған тәжірибелер барысында алғаш рет анықтаған болатын. 1950 жылдардағы зерттеулер, кең диапазондағы көмірсутектер мен аса тиімді болып келетін темір, кобальт және никель сияқты ме талдармен басқа газдардың өзара әрекеттесуі кезінде талшықтардың пайда болатындығын анықтаған (7.6 - сурет). Барлық жағдайларда талшықтардың өсуі сутегі бар кезде күшейетіндігі анықталды. 1970 жылы көміртекті талшықтардың каталитикалық түзілуі бойынша зерттеулер, талшықтардың өсуі нақты химиялық үдерістердің күрделі мәселелерінен тұратындығын түсіндірді. Мұндай жолмен даярланған талшықтардың зерттеулері электрондық жарықтандырғыш микроскопта көбінесе олардың бос және үш негізгі морфологиясы: спираль тәрізді, иректелген және түзуленген болатындығын көрсетті. Талшықтар диаметрлері 10 нм - ден 0,5 мкм - ге дейінгі диапазонда болды және ұзындығы бойынша 100 мкм - ге дейін жетті. Мұндай жолмен дайындалған талшықтың тамаша механикалық касиеті болуы мүмкін. Көмісутектердің термокаталитикалық ыдырауына негізделген Кнт алу әдістерінің аса маңызды ерекшеліктерінің бірі – үдеріс параметрлерін өзгерту арқылы түзілетін нанотүтікшелердің геометриялық сипаттамаларын басқару мүмкіндігі болып табылады. Бұл мүмкіндік, катализаторлар есебінде әртүрлі ауыспалы металдар (Co, V, Mo) және олардың балқымалары қызмет атқарған авторлардың еңбектерінде көрсетілген болатын.

7.6 - сурет. Ацетиленнің Со / Si02 -де каталитикалық ыдырауы кезінде түзілген көміртекті жіптердің микросуреттер. а, б- көміртекті жіптердің микросуреттері

7.7 - сурет. Бу фазасында өсірілген көміртек талшықтарының электронды микроскоптық суреттері ( Моринобу Эндо жұмыстарынан )

Катализатор ауыспалы металдардың тұздарының 5 % ерітіндісі түрінде табақшаға отырғызылды. Табақша 700 °С температура да ұсталынған кварц тигельге енгізілді және 1 сағат шамасында 330 мл мин шығын кезінде ацетиленнің азотпен қоспасымен үрленді. Алынған тұнба төменгі және жоғарғы мүмкіндіктегі жарықтандырғыш электронды микроскоптың көмегімен бақыланды. Екі металл мен табакша материалының сәйкес келуі өндірілетін тұнбаның мөлшері мен сапасына синергиялы әсер етеді. Нанотүтік шелердің шығымы бойынша аса жақсы нәтижелер Co - V немесе Co - Fe қоспаларын пайдаланғанда және сапасы бойынша жақсы нанотүтікшелер Co - Mo қоспасын пайдаланғанда алынады.

Бақылау сұрақтары

- Доғалы буландыру техникасы туралы не білесіз?

- Көміртекті будың конденсациясы дегеніміз не?

- Пиролитикалық әдіс дегеніміз не?

- Нанотүтікшелердің электрохимиялық синтезі туралы түсіндіріңіз.

- Көмірсутектердің каталитикалық крекингі үдерісінде көміртекті фазаның түзілуіне мысал келтіріңіз.

- Көміртекқұрамды газдардың  термиялық каталитикалық ыдырауы туралы түсіндіріңіз.

№8 Дәріс

Тақырып. Нанобөлшектердің жинақталуы

- Фуллеренді графит бөлшектерінен жинау

- Ұлу моделі

- Кластерлерден жинау

- Фуллерен жолы

Фуллерендердiң ашылуы келесi жайтты түсiндiрумен байланысты: графиттiң абляциясының кейбiр шарттарында масс-спектралынып, онда С60-қа сәйкес шыңның биiктiгi басұа кластерлерге сәйкес шыңдардан 40есе үлкен болды. Бұл жайлы түсiндiру үшiн формасы қима икосаэдр болатын С60 тұрақты кластерiнiң болатындығы ұсынылады, онда барлықатомдар сфералы бетте 12 дұрыс бесбұрыш пен 20 алтыбурыштың төбелерiнде орналасады. Құрылымы мұндай кластер фуллерен деп аталады. Зерттеулер оншақты атомнан тұратын және фуллеренмен бipгe басқа кластерлердiң де бесбұрыштар мен алтыбұрыштар төбелерiнде атомдар орналасатын ұқсас құрылымдар түзетiндiгiн керсеттi. Фуллерендер түзiлуiнiң моделiнiң дұрыстығының басты критерийлерiнiң бipi - басқа фуллерендерге қарағанда С60 фуллереннiң кең таралуы.Маңызды жетiстiк Кречмер, Хафманның С60 фуллерендi көп мөлшерде доғалық разрядта графит стерженьдерiн буландыру арқылы алу әдiciнтабу болды.

Фуллерендi графит фрагменттерiнен жинау. Бастапқыда С60 жазық жапырақшалардың абляциясында графит қабатынан жиналады деп болжанды. Мұндай жинақтың қарапайым тәсiлi –қос алтыбұрышты құрылымды С10 -тың 6 кластерiн бiрiктiру.Тостаған тәрiздi бұралып келген графит жапырақшаларының формасы- фуллереннiң жартысы ұсынылды, олар сосын графиттiң кiшiрек фрагменттерiмен қосылып толық С60 фуллерендi түзедi. Осы әдемi модельге сәйкес С60 фуллерендi алудың оңтайлы шарттарының болуы-осы шарттарды графиттiң булануынан дәл осындай фрагменттердiң түзiлуi. Бiрақ бұл модельмен келесi жайттарды түсiндiру қиын болды (8.1-сурет).

1. Графиттi буландырғанда ең тиiмдi шарттарда алынатын күйеқұрамында 13%-ға дейiн С60 болады. Сондықтан қарастырылып отырған модельге сәйкес графиттi буландырғанда түзiлетiн өнiмдердiң айтарлықтай үлесiн белгiлi бip формадағы жапырақшалар болу керек, бiрақ бұның ықтималдылығы аз.

2. Фуллерен С60 тек графит қана емес, формасы әртүрлi кластерлiтүрiнде буланатын басқа материалдардың абляциясында да түзiледi: полимерлер, кемiртектiң жоғарғы оксидтерi, бензол жанғанда алынатын

8.1-сурет. Тостаған тәрізді бұралып келген - С60 фуллереннің жартысы болып табылатын графиттің жазық фрагменті

күйе. С60 фуллерен С2Н2 және Не, С2Н2 және ρF6қоспалары бар реакторда алынады. Фуллерендер жалындарда да пайда болады.

3.13С изотобымен бай фуллерендердiң масс-спектрлерiн зерттеунәтижелерi графит фрагменттерiнен фуллерендердiң жинау моделiмен

түсiндiрiлмейдi. Бұл экспериментте графит стерженьдерi арасындағы доғалық разрядта С60 фуллереннiң еңүлкен шығымы үшiн оңтайлышарттарда фуллерен алынды.

Бұл кезде 98,9% 12С бар графитте саңнылау жасалып, аморфты13С-мен толтырылады. Егер С60 фуллереннiң түзiлуiнiң каналы 10 атомнан тұратын графит жапырақшаларының қосылуы болса, масс-спектрде тек кемiртектен түзiлген және негiзiнен 12С-деньтұратын фуллерендер бақылану керек едi. Бiрақ бұл эксперименттiалынған масс-спектр көмiртек атомдарының кластерлерге толық араласуын керсетедi.

«Ұлу» моделi. Фуллерендердiң түзiлуiн болжайтын келесi модель - "ұлу" моделi. Бұл модель бойынша фуллерендi алғанда плазмада өсетiн көмiртектi кластер қисайған жапырақша формасында болады, атомдар арасындағы байланыстарды бесбұрыштар мен алтыбұрыштар тузедi. Өсу үдерiсiнде бұл жапырақша аралық еркiн байланыстар санын азайтуға тырысады. Қарастырылған модельде көмiртектi кластердiңөсуi ұлу қабыршағының өсуiне ұксас (8.2-сурет).

8.2-сурет. Ұлу моделіне сәйкес көміртекті кластердің өсуі.

Өсетiн кластерлердiң бip бөлiгi фуллеренге тұйықталады,қалғандары күйенiң «квазиспиральдi» бөлшектерiне өседi. Бұл модель фуллерендердiң түзiлуiн графиттiң булануымен ғана байланыстырмайды. Сондай-ақ С300-ге дейiнгi үлкен көмiртектi кластерлердiң иондануының екiншi потенциалы мен термоиондық эмиссиясын зерттеулер олардың барлығы "квазиспиральдi" бөлшектер емес, фуллерендер екендiгiн керсеттi. Бiрақ кейбiр шарттарда С60үлкен шығымыбұл модельмен түсiндiрiлмейдi. Жалында күйе қарастырылған модельбойынша түзiледi деп болжанады. Дегенмен бiрқатар жұмыстарда жалындағы күйе бөлшектерi "квазиспиральдi" формада дегенге қарсы пiкiрлер берiледi:

1) күйе бөлшектерiнде О, Н және басқа элементтер атомдары бар;

2) күйе белшегiнiң химиялыққасиеттерi графитте қараганда бензол

қасиеттерiне жакын;

3) күйе бөлшектерiнiң ЯМР зерттеулерi оларда полициклдi

көмiрсутектердiң бар екендiгiн керсеттi;

4) күйе бөлшектерiнiң рентген сәулелерiнiң шашырау спектрi графитке қарағанда, полициклдi көмiрсутектердiң шашырау спектрiне жақын.

Кластерлерден жинау. Жоғарыда келтiрiлген модельдерге тиiстi кемшiлiктер «бесбұрыш ережесi» деп аталатын фуллерендердiң түзiлу моделiнде жойылған. «Бесбұрыш ережесiне» сәйкес есетiн жапырақша жанған кезде бесбұрыштар алтыбұрыштар мен бөлiнедi де, соңында С60 фуллереннiң түзiлуiне алып келедi. С60 –дан үлкен кластерлердiң басым саны тек атомдардың жұп санынан құралған, сондықтан бесбұрыш ережесi С60 -тіңөcyi С2-нің кезекпен қосылуы нәтижесiнде жүзеге асатыны туралы болжаммен толықтырылған. Фуллерендердiң үлкен фрагменттерден, атап айтқанда С60-тiңүш С20-дан жинақталуының бiрнеше тәсiлдерi ұсынылған, сондай-ак: С60 -тiң алты С10 -нан; «сақиналардан жинақталу» моделi (8.3-сурет). C10+C12+2C18+C2=C60,2C10+2C20+C24=C84C10+C8 +C20+C16  3C2=C70, тағы басқа құсас фрагменттерде жинақтау тәсiлдерi ұсынылған.

«Сақиналардан жинақтау» моделiнiң авторлары бұл модельдiң негiздемесiн ЯМР көмегiмен нақты симметриялы С84 изомерiнiң экспериметтiк анықталуымен түсiндiредi. Бiрақ кейiнгi ЯМР зерттеуi эксперименттi дәлелдемедi.

Фуллерендердiң жинақталу модельдерi «фуллерен фрагменттерi» құрылымына сәйкес құрылымы бар Сn кластерлерiнi4 болуын болжауды. Атап айтқанда, n=10-19 болғанда бұл кластерлер- полициклдi жазық жапырақшалар, n>20 болғанда - полициклдi бүгiлген жапырақша тостағаншалар, бұл жапырақшалардың құрылымына тек бес және алты бұрыштар кiредi.

8.3-сурет. «Сақиналардан жинақтау» моделiне сәйкес С60 фуллереннiң түзілу сызбанұсқасы

Фуллерендердi синтездеу кезiнде буферлi газға сутек қосқанда (синтездi тоқтату үшiн) ароматты көмiрсутектер  СnНm , n=15-20 алынады. Бұл кезде алынған көмiрсутектердiң құрылымы көмiрсутек кластерлерiнiң құрылымына ұқсас болды, олар алдыңғы модельдерде фуллерендерге iзашар болып табылады. Бұл жайт бiрақ плазмасуыған соң көмiрсутектер түзiлетiн ыстық көмiртектi кластерлердiң дәл сондай өлшемдерi мен құрылымы бар екендiгiн дәлелдей алмайды. Құрылымы әртүрлi көмiртек кластерлерiнiң энергиясын теориялық есептеу, электрондық қозғалғыштығы мен фотоэмиссия спектрiн эксперименттiк зерттеулер 15-20 атомнан тұратын мұндай кластерлердiң құрылымын дәл есептеу бициклдi С10 кластерi нөл температурада да тұрақсыз екендiгiн көрсеттi. 11-13 атомнан тұратын кез келген полициклдi кластерлер тұрақсыз болып келедi.

Алғашқы тұрақты полициклдi С14 кластерiнiң құрылымы "сакинадан жинақтау" моделiне қажеттегiдей жазық емес үш өлшемдi n=10-20 көмiртектi Сn кластерi бесбұрыш пен алтыбұрыштардан тұратын полициклдi жазық жапырақша екендiгiн, графиттiн абляциясында алынған кластерлердi басқа зерттеулер де дәлелдей алмады. Сутек қатысында графиттi лазерлiк абляциялау кезiнде пайдаболатын көмiрсутектердiң масс-спектрiн талдау сутек қосылатынбастапқы Сnкөмiртек кластерлерi (n=10-20) тiзбек пен сақинаекендiгiн көрсеттi, бiрақ бициклдi кластерлердiң бар екендiгiн де жоққа шығармайды. Осыған ұқсас экспериментте көмiртек плазмасында 44 атомға дейiн тiзбектер анықталды. Көмiртек кластерлерiнiң  фотоэмиссия спектрiн зерттегенде n=29 дейiн сақиналар анықталды. Есептеулер бойынша көмiртек кластерлерiнiң изомерлерiнiң арасында n> 20 болғанда фуллерендер, n<25 болғанда сақиналардың байланыс энергиясы үлкен. Көмiртек кластерлерiнiң қозғалғыштығын зерттеу Сn кластерлерi - егер n <10 болса, тiзбек, 7 <n < 40 болса - сақина, 21 <n < 40 - бициклдi кластер, n>30 болса - үш циклдi және полициклдi кластерлер мен фуллерендер екендiгiн көрсеттi. Молекулалық динамика әдiсiмен модельдеу ыстық көмiртектi кластерлер n=30-дан бастап, 3000 К температурада тұйық бетi бар үшөлшемдi құрылым алатындығын керсеттi. Аталған жайттартостаған формасындағы, құрамына тек бес бұрыштар мен алты бұрыштар кiретiн кластерлер фуллерендердiң синтезiнiң iзашары болатындығының ықтималдығын азайтады.

"Сақиналардан жинақтау" моделіне ұқсас фуллерендердi жинау модельдерi полициклдi көмiрсутектер арасындағы химиялық реакциялар нәтижесiнде фуллерендердiң түзiлуiн дұрыс сипаттай алады. Мұндай модельдер, мысалы, жалындағы және нафталин пиролизiкезiндегi С60фуллеренiнiң синтезiн сипаттайды.

Фуллерен жолы. «Фуллерен жолы» деп аталған фуллерендердің түзілу моделі ұсынылды, оған сәйкес көміртекті кластерлер 30-40 атом болса фуллерен болып табылады және кластердің ары қарай өсуі фуллереннің C2 микрокластерін қосу арқылы өсуі болып табылады. Бірақ кейінгіталқылаулар бойынша 100 атомнан аса кластерлердің де фуллерендергеайналу мүмкіндігін эксперименттер көрсетті (8.4-сурет).

8.4-сурет. C2 микрокластерінің фуллеренге қойылу сызбанұсқасы

Дегенмен, түзілгеннен кейін фуллерендердің өсу мүмкіндігі туралы ой кейбір фуллерендердің үлкен шығымын түсіндіруге пайдалы. Кiшi фуллерендер үш өлшемдi полициклдi көмiртектi кластерлерге С2 микрокластерiн көп рет енгiзу нәтижесiнде түзiлетiндiгi болжанды.

Кейбiр есептеулерге сәйкес фуллерен С20 кластерінiң изомерлерi apaсында байланыстың максималды энергиясына ие болады. 8.4-суретте осы фуллеренге С14 кластерiнiң С2 енгiзу натижесiнде өсу сызбанұсқасы келтiрiлген. Бұл сызбанұсқада көрсетiлген С14 кластерiнiң құрылымы осы кластердiң негiзгi күйiне сәйкес келедi.

Бақылау сұрақтары:

- Наноқосылыстарды алудың қандай әдiстерiн бiлесiздер?

- Нанокристалды ұнтақтарды синтездеу әдici жөнiнде не бiлесiз?

- Нанотүтiкшелердi алудың қандай әдiстерiн бiлесiз?

- Нанобөлшектердi жалында алу калай жүзеге асырылады?

- Нанобөлшектердiң жинақталуы туралы не бiлесiз?

№9 Дәріс

Тақырып. Көміртекті наноматериалдар химиясы

- Нанотүтікшелердің ашылуы және кесілуі

- Наноматериалдарды функциализациялау

- Қышқылдық функционалды топтардың реакциялары

- Ковалентті функциализациялау әдістері

- Наноматериалдардың ішкі қуыстарын толтыру

Нанотүтікшелердің ашылуы және кесілуі. КНТ алу әдістерінің барлығында дерлік ұштары жабық «қалпақты» түтікшелер түзіледі.  Алайда, КНТ толтыру және сорбенттер, нанокапиллярлар, нанореакторлар немесе матрица ретінде қолдану үшін «қалпақтары» жоқ, ашық нанотүтікшелер қажет етіледі. КНТ ашылу үшін осы «қалпақтарды» жою қажет болады. Түтікшелерді ашу мен кесу химиялық, электрохимиялық және механикалық әсерлер қамтылатын екі әдістер тобымен жүргізіледі.  Әдетте газификация мен еру деструкция реакцияларынан тұратын химиялық әдістер қолданылады. КНТ ашылуы мен кесілуі олардың функцияланумен өтеді. Әдісті таңдау бастапқы түтікшелердің құрылысы мен тазалығына, сонымен қатар қоспалардың сипаты мен қасиетіне байланысты болады.

Газификация әдісімен  КНТ  ашу үшін оттек пен қоспалары (көбінесе ауа, ауаның инертті газдармен қоспасы, су буы, күкіртсутек) озон, CO2 дымқыл хлор, оттекті немесе сулы плазмада түзілетін радикалдар мен иондар пайдаланады. Оттекті және ауада тотығу жылдамдығы температура мен оттек  концентрациясына байланысты өте жоғарғы болуы мүмкін болғандықтан, ол шамаларды шектеуді қажет етеді.Температураны 350-500◦-тан өте сирек жағдайда ғана арттырады, ауа қысымен төмендетеді,  ал от тек мөлшерін инертті газдар көмегімен төмен деңгейде (1-3көл.%) ұстайды. Бұл шарттар үдеріс ұзақтығын арттырып, оны дәлірек басқаруға мүмкіндік береді.

Ауада тотықтыру кезінде жіңішкелеу түтікшелер жуан түтікшелермен салыстырғанда жылдамырақ әрекеттеседі де, қоспа құрамындағы жуан КНТ үлесі артады.  Жіңішке түтікшелердің реакциялық қабілеттерінің жоғарғы болуы тотықтыру кезінде оларда ақаулардың көбірек түзілуімен түсіндіріледі. Сондықтан тотықтыру шарттары жұмсағырақ болған сайын, КНТ-дің беткі қабаттарындағы ақаулар саны азырақ болады.

Газ тәрізді озон оттекпен салыстырғанда КНТ белсендірек әрекеттеседі. Реакция активті орталықтарында ақаулар, циклдық байланысу арқылы озонидтертүзіп, эфирлі,  хинонды функционалды топтармен байланысу арқылы жүзеге асады. Ал температураны арттырған кезде СО мен СО2 түзе ыдырау байқалады.

Көміртекті материалдың көміртек диоксидімен әрекеттесуі оттекпен, озонмен әрекеттесумен салыстырғанда көп эндотермиялық болып табылады. КНТ-ді көміртек диоксидімен тотықтыру ауада тотықтырумен салыстырғанда жоғары температурада өтеді. Ал бірқабатты көміртекті нанотүтікшелер БҚКНТ тотықтыру кезінде тотығу 600◦С температурада басталады. Сонымен бірге, СО2 әсері ауа мен оттекпен салыстырғанда селективті сипатта болады.

КНТ ашу мен кесу үшін су буын да пайдалануға болады. Су буы – әлсіз тотықтырғыш. Сонымен бірге, су буын разрядпен жұмсақ режимде белсенділендіру арқылы наноматериалдар массивінің беткі қабатындағы аморфты көміртекті жоюға болады. Оларды толық ыдырауға 20-30 минутта қол жеткізуге болады. Нанотүтікшелердің дымқыл хлор, хлор мен сутек қоспасымен ашылуы зерттелген. Дымқыл хлор әрекеттесудің бірініші сатысында КНТ ұштарында ≡C-Cl және ≡C-OH функционалды топтары түзеледі. КНТ-дің әсерлі кесілуіне қолжеткізу үшін олардың сұйытылған фтормен әрекеттесуін қолдануға болады. Ауада тотықтыру әдісімен бірге сулы ерітінділерде тотықтыру –азоты, тұз, күкірт, пероксодикүкірті  (H2S2O8), хлорлы, трифторсіркелі (C2HF3O2), пероксисіркелі (CH3CO3H) қышқылдарында және олардың қоспа ерітінділерінде, сутекпероксидінде тотықтыру әдістері де кеңінен тараған.

КНТ ашылуы мен кесілуін механикалық әдіспен де жүзеге асыруға болады. Мысалы, этанолдағы ұсақ дисперсті алмаз (диаметрлері 0,1 мкм) пастасында жүзеге асыруға болады. Бұл кезде БҚКНТ ұзындықтары 300-700 нм болатын бөліктерге кесіледі де, материал кеуектерінің орташа мөлшерлері артып, 5-10 нм аралығында болады. Нәтижесінде түтікше өсінділер түрінде жинақталады да, материал абразив бөлшектерімен ластанады.

КНМ ашылуы мен кесілуі үшін, соныменбірге қарқынды ұсақтау қолданылады, ал салыстырмалы үлкен КҚКНТ –ді кесуде фокусталған лазерлі сәулелендіру, электронды немесе ионды ағындар пайдаланылады.

Ашық БҚКНТ өздігінен жабылуы (коалесценция) шамамен 13000С температурада үльтракүлгін вакуумде жүргізіледі. Ал аморфты көміртек қатысында температураны 8000С дейін төмендетуге болады. Сонымен бірге, үдеріс температурасын электронды ағынмен  сәулелендіруді қолдану арқылы төмендетуге болады.

Наноматериалды функционализациялау. КНТ мен КНЖ отттек, фтор, озон, ауамен, құрамында оттек бар қышқылдармен жәнетұздармен әрекеттескенде көміртекті қабаттардың СО мен СО₂ түзе тотығуымен ашылуынан басқа олардың беткі қабаттарында функционалды топтарды түзілуі де жүзеге асады. Құрамында оттегі бар функционалды топтар, хлоро-, фторо-, топтар тәрізді әртүрлі реагенттермен әрекеттесіп нанотүтікшелерге басқа да көптеген функционалды топтарды жалғастыра алады.

Функционализация дәрежесі функцияланған көміртек атомдарының жалпы көміртек атомдар санына қатынасымен анықталады. Бұл үлес фторлау кезінде – 0,5, радикалдау кезінде – 0,2 және фторлыдиаминге алмастыру кезінде 0,08-0,12 құрауы мүмкін. Функционализация ретсіз байланған КНТ мен өсінділерді бөлуге және оларды сулы немесе органикалық еріткіштерге өтуіне мүмкіндік береді. КНМ осы қасиеті, композиттер алу барысында маңызды рөл атқарады, себебі матрица мен толтырғышар асындағы күштірек әрекеттесу нәтежиесінде материалдың механикалық қасиеттері артады. Функционализацияның екі түрі белгілі – функционалды топтардың нанотүтікшелердің ашық ұштарына немесе бүйір бетіне қосылуы. Ашық ұштарда бос байланыстардың болуының әсерінен оларға функционалды топтардың жалғануы жеңіл жүреді. Алайда, нанотүтікшелердің бүйір беттеріне көбірек топтар байланысады.
КНМ жалғасу үдерістерін түзілген байланыс беріктілігіне байланысты екіге бөлуге болады: берік ковалентті байланыс түзетін және берік байланыс түзбейтін (гидрофобты әрекеттесу нәтежиесінде сутекті байланыс түзу арқылы).

КНТ ковалентті байланысу химиялық және электрохимиялық реакциялар нәтежиесінде жүзеге асады. КНТ электрохимиялық ұяшықтың катод немесе анодты ретінде қолдана отырып, түтікше бетінде молекуланы тотықтыру немесе тотықсыздандыру арқылы түзілген радикалдың беткі қабатпен ковалентті байланысуын жүзеге асыруға болады. Химиялық ковалентті функционализацияның негізгі түрлеріне тотықтыру, фторлау және амидтеу реакцияларын жатқызуға болады. Құрамында оттек бар топтардың әртүрлі табиғаты болады (9.1 - сурет). Қышқылмен әрекеттесу барысында КНТ беттерінде негізінен –С(О)ОН, > С=O және ≡C-OH топтары түзіледі, олардың қатынасы 4:2:1 шамасына жақын болады да, жалпы концентрациясы 7 мол. %, немесе 1 г массаға 1021 дейін болуы мүмкін. Тотықтырудың бірдей шарттары кезінде түзілетін топтардың концентрациясы КНТ диаметрі, ұзындығы, бастапқы ақау дәрежесіне және үдеріс ұзақтығына тәуелді болады.

9.1 – сурет. Құрамында оттек бар функционалды топтар.

Қышқылдың функционалды топтардың реакциялары. Түзілген функцияланған КНМ  NaBH4 -пен өңдеу карбоксильді топты гидроксильді топқа дейін тотықсыздандыратыны анықталған.

Карбоксильді топтар басқа реакцияларда  белсенділік көрсетеді. Қыздыру кезінде топтар өзара әрекеттеседі де, суды бөліп карбоксильденген КНТ өзара жалғайды. Сонымен бірге бұл кездесу тектік байланыс та түзілуі мүмкін. КНТ ұштарындағы карбоксильді топтар әрекеттескенде диаметрі 540 нм болатын сақиналар түзілуі мүмкін. Дәл осындай ұштардағы карбоксильді топтар әрекеттесуі нәтижесінде өсінділер бар КНТ түзілуіне алып келеді.

Белгілі бір шарттар орындалғанда тікелей амидтеу

-COOH+H2NR→-CONHR+H2O

және этерификация реакциялары өтеді:

-COOH+HOR→-COOR + H2O

Бұлреакцияларкарбодимидтермен  RN=C=NR’ белсенділендірілуімүмкін. Карбоксильді топтар мен карбодимидтер әрекеттескенде тұрақсыз, көптеген нуклеофильдермен әрекеттесуге бейім О-ацилизомочевина түзіледі:

-COOH + RN=C= NR’→-COOUr,

-COOUr + H2NR”→ - CONH R” + H2O +….,

-COOUr +HOR’” → -CONH R + H2O + …,

Ұзын тізбекті аминдер көмегімен карбоксильді топтарды амидтеу өте жақсы зерттелген және көп қолданылатын реакцияларға жатады . КНТ функционализация реагенті ретінде октадециламин CH3 ( CH 2) CH 2NH 2 кеңінен қолданылады. Амидтеу үшін ацидохлорид тобы бар KHT мен октадециламин қоспасын ұзақ уақыт бойы (12 сағаттан бірнеше тәулікке дейін) араластырып, қыздыру (95-100 °С) қажет. Осындай өңдеуден кейін БҚКНТ мен КҚКНТ беткі қабатында бірнеше ондаған пайыз амин түзілуі мүмкін. Қыздыруды микротолқынды сәуле көмегімен жүргізген жағдайда үдеріс ұзақтығын қысқартуға болады.

КНТ басқа да аминдерді – дидодециламин , глюкозамин , анилин , цис тамин , полиамидоамин мен әртүрлі полиаминдердің дендримерлерін жалғау жолдары жақсы зерттелген .

Функционализацияланбаған БҚКНТ мен КҚКНТ  анилинмен әрекеттесуін зерттеуге арналған алғашқы жұмыстарда KHT анилин де қараңғыда қайнатқанда нанотүтікшелердің алдымен қоңыр, содан кейін қою қоңыр ерітінділерге айналатындығы анықталған. Бұл кезде еріген KHT концентрациясы 8г/л дейін жетеді. Кейінірек, ерітіндінің қоңыр түске боялуы анилиннің ыдырау өнімдерінің түзілуінен екендігі, ал KHT анилинде ерімейтіндігі анықталды. Алайда, КНТ анилинде қараңғыда қайнату полианилинді кабатпен қапталған түтікшелер алу үшін қолданылған.

Ал оксидті топтармен функционализацияланған Кнт анилинде қараңғыда қайнату кезінде химиялық әрекеттесуге түседі. Бұл кезде жалпы көміртек атомының қондырылған амин тобына қатынасы 360:1 дейін жетуі мүмкін. Алынған қосылысты ары қарай модификациялау үшін қолдануға болады. Амидтеу БҚКНТ көлемінің ұлғаюына алып келеді.

Функционализацияланған KHT алдын ала функционализацияланған табақшаларға жалғауға болады. Осы әдіспен өздігінен жинақталатын қабаттар – беткі қабатында КНТ қондырылған қабықшалар, әртүрлі фигуралар жасауға мүмкіндік береді.

Өздігінен жинақталатын қабаттар карбоксильді топтарды күміс, мыс, алюминий оксидтерімен әрекеттестіріп, депротондау арқылы алынады және бұл кезде KHМ қабаттар бетіне электростатикалық әрекеттесу (кулондық) есебінен ұсталып тұрады. Алтын табақшаларға тұндыру үшін көбінесе тиолданған КНТ қолданылады.

Сканирлеуші туннельді микроскоптардың (СТМ) зонды ретінде қолданылатын KHT ұштарындағы карбоксильді топтар сынама бетінің химиялық табиғатын анықтауға мүмкіндік береді. Егер материалдың беткі қабаты ОН - топтармен жабылған болса төменгі РН мәндерінде олар –C(O)OH топтармен әрекеттеседі, ал жоғарғы PH мәндерінде карбоксильді топтар депротонданып су молекулаларымен қапталады және соның әсерінен беттік қабаттардағы ОН топтармен әрекеттесулерді қатты әлсіретеді . PH мәндері 4,5 - ке дейін төмендегенде зонд пен беткі қабаттың жалғануы күрт төмендеп кетеді. Сонымен НМ қолданып, СTM көмегімен материалдың беткі қабатының қышкылдығын анықтайтын күштік «титрлеу» жүргізіледі.

Карбоксильді топтардағы протон немесе гидроксил тобын басқа функционалды топтармен алмастыру мүмкіндігі көптеген зондтар жиынтығы бар, қандай да бір химиялық топтарға селективті «химиялық микроскоп» жасау мүмкіндігін ашады

Ковалентті функционализациялау әдістері. КНТ  тікелей функционализациялау нитрендер, құрамында бірвалентті фосфор, бор және т.б. бар нитрендердің аналогтары, арильді катиондар мен радикалдар көмегімен де жүзеге асырыла алады. КНТ тікелей әрекеттесуге бейім иондар мен радикалдардың органикалық ерітінділерін дыбыстандыру, УК-сәулелендіру, плазма немесе жоғары энергиялы ағындармен әсер ету нәтижесінде түзіледі.

Фторлау. КНТ-ді фторлау кезінде функционализациялау дәрежесі оңай жоғары мәнге жетеді, фторланған нанотүтікшелер ауада өте тұрақты болады және түзілген фторид иондары басқа функционалдық топтармен жеңіл алмаса алады. Осы  себептерден КНТ-ді фторлау басқа функционализациялау әдістерімен салыстырғанда көбірек зерттелген.  Фторлаушы реагент ретінде галогенфторидтер (ClF3,BrF3,IF5), сусыз HF немесе сұйық Br2- дағы асыл металдардың,  газдардың фторидтері  (XeF2), кейбір металдардың жоғары тотығу дәрежесіндегі фторидтері,  көбінесе элементарлы фтор неменсе сусыз газ тәрәзді HF-дағы ерітіндісі қолданылады.

КНТ және КНЖ фторменәрекеттесуі бөлме температурасында басталады да, температураны арттырған кезде фторлау дәрежесі өседі және  400-6000С-та КНТ құрамы CF1.0 стехиоментриясына жетеді. Осындай фуекционализацияның жоғары дәрежесі кезінде КНТ  бастапқы құрылысы бұзылады: КҚКНТ  біртіндеп ашылады, ал  БҚКНТ аморфты күйге ауысады, түтікшелер мен  КНЖ түссізденеді. Көміртегінің бір бөлігі ұшқыш көміртекті  фторид  түрінде жойылып кетеді   (CF4 C2F6 жәнет.б.).

Наноматериалдардың ішкі қуыстарын толтыру. КНТ  ішкі қуыстарын толтыру (инкапсулалау) белгілі бір пішіні мен мөлшері бар наноқұрылымды заттар мен материалдарды матрициалық синтездеу әдісі түтікшелердің электрондық қасиеттерін өзгерту әдісі ретінде қызығушылық тудырады. КНТ толтырунанокомпозиттер мен әртүрлі мақсаттағы құралдар жасауға арналған гибридті материалдардың жиынтығын кеңейтуге мүмкіндік береді. Толтырған КНТ әмбебап катализаторлар  мен  сорбенттер ретінде пайдалануы мүмкін.

Толтыру арқылы алынған қосылыстар мөлшерлік әсерлерді зерттеу үшін қолайлы объект болып табылады.  Бұл материалдағы көміртекті қаптаманы жою арқылы қосылыстарды бос  күйінде бөліп алып, функционалды материалдар немесе құралдар, сонымен қатар нанотехналогиялық үдерісте «құрлысшыблоктар» ретінде қолдануға болады.

Фуллерендерге қос байланыстардың өте көп болуы, оның көптеген туындыларының түзілуі мүмкіндігін анықтайды.  Фуллерендердің екі типті химиялық қосылыстары кездеседі: экзоэдралды (атомдар,  молекулалар немесе иондар көміртекті қабаттың сыртында орналасады) және эндоэдральді (атомдар,  молекулалар немесе иондар көміртекті қабаттың ішінде орналасқан).

Толтырғыштар қатты,  сұық немесе газ тәрізді күйде болуы мүмкін. Қатты толтырғыштар монокристалды, поликристалды немесе аморфты наностерженьдер және жеке нанобөлшектер түзеді. Қатты толтырғыштар ретінде металдар, балқымалар, бейметалдар,  оксидтер, гидроксидтер, галогенидтер, карбидтер, халькогенидтер, нитридтер, тұздар, бейорганикалық комплексті тұздар, металорганикалық қосылыстар, фуллерендер, гибридті материалдар, полимерлер мен биомолекулалар да қолданыла алады.

КНТ ішкіқуысынтолтырғышсұйықзаттарретінде су, сулыерітінділер, органикалық ерітінділер, балқытылған тұздар мен  металдарды қолдануға болады. Толтыру екі жолмен: синтездеу барысында немесе КНТ синтезделгеннен кейін өңдеу арқылы жүргізілуі мүмкін. Екінші әдіс- басқаруға қолайлы, әріоңтайлы. КНТ ішкі қуысын толтыру толық немесе белгілі бі бөлігін толтыру арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Толтыру дәрежесі үдеріс шарттарына және толтырғыш түріне байланысты болуы мүмкін. Ұзындық бойынша толық толтыру S, Se, Ge, және   Sb көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Күкірт қоспасы  (анод массасының 1 мас.%) КНТ-дің кейбір металдармен толтырылуына  көмектеседі.

Бақылау сұрақтары:

- Көміртекті нанотүтікшелер химиясы түсінігінің мағынасын түсіндіріңіз?

- КНМ – ды химиялық функционализациялау түрлерін атаңыз.

- KHМ фторлау және фторланған материалдардың қасиеттері туралы айтыңыз.

- Ковалентті функциализациялау әдістерін атаңыз.

- Наноматериалдардың ішкі қуыстарын толтыру дегенді қалай түсінесіз.

№10 Дәріс

Тақырып. Наноматериалдардың қасиеттері. Өлшемдік әсерлері

- Наножүйелердің электрондық құрылысы

- Наноматериалдардың фонондық спектрлері және термиялық қасиеттері

- Наноматериалдардың өткізгіштік қасиеттері.

- Оптикалық қасиеттері

- Наноматериалдардың магниттік сипаттамалары

- Наноматериалдардың механикалық қасиеттері

Материалдардың құрылымдық элементтерінің өлшемдері мен қасиеттері арасындағы байланысты физика, химия, материалтану, биология саласындағы ғалымдар көп уақыттан бері зерттеп келеді. XX- ғасырдың басында өлшемдік әсер бойынша Д. Томсон ұсынған теориялық жұмыс жарыққа шығады. Тәжірибе жүзінде жұқа қабықшалардың электрлік кедергілерінің ірі металл үлгілерінен жоғары болатыны байқалған және бұл электрондардың жүріп өту аумағы ұзындығының шектеулі болуымен байланыстырылған. Д.Томсон ұсынған формула төмендегідей болатын

ρ0ρ=12kln(k-1)+32                                   (10.1)

Мұндағыᴾᵒ-ірі кристалды металл үлгісінің меншікті электрлік кедергісі;ᵖ- зерттелініп отырған үлгінің меншікті электрлік кедергісі; ᵏ= ᵟ/ᶩ (ᵏ≤1);ᶩ- электрондардың еркін жүріп өту ұзындығы; ᵟ- Қабықша қалыңдығы.

Бұл өрнек кейінгі зерттеулер нәтижесінде бірнеше рет толықтырылды (мысалы, бөліну бетінен электрондардың шағылу коэффициенті  ескертілді және т.б.), алайда еркін жүріп өту ұзындығының әсерін қарастырған алғашқы идея іс-жүзінде өзгерген жоқ.

Наноматериалдар (НМ) өлшемдік әсерлерінің байқалу себептерін төмендегідей ерекшеліктерімен түсіндіруге болады:

- Дәнек өлшемдерінің азаюымен бөліну бетінің маңызы артады;

- НМ-дың бөліну бетерінің қасиеттерінің дәл сондай қарапайым үлкен кристалды материалдардың қасиеттерін дәл сондай қарапайым үлкен кристалды материалдардың қасиеттерінен өзгеше болады; нанокомпозиттердегі бөліну беттерінің әртүрлі болуы да маңызды болып саналады;

-Кристалдардың өлшемдері азаю мүмкіндігіне байланысты кейбір физикалық құбылыстардың сипаттамалық өлшемдерімен бірдей болуы мүмкін  (мысалы, тасымалдау үдерісіндегі тасымалдаушының еркін жүріп өту ұзындығымен);

-Егер денек өлшемдері немесе еркін тасымалдаушылардың локальдану аумағы өлшемдері де Бройльдің толқын ұзындығымен шамалас болса НМ-дың өлшемдік әсерлері кванттық сипатта болуы мүмкін.

НМ-дағы өлшемдік әсерлерді зерттеу кезінде олраға көптеген факторлар әсер етуіне байланысты біраз қиындықтар туындайды. НМ-дағы қасиеттеріне олардың өлшемдерімен бірге құрамы, негізгі компоненттердің және қоспалардың таралуы, кеуектілік, ақаулар мен қалдық кернеулердің болуы және т.б. әсер етеді. НМ-дың өлшемдік әсерлдерінің табиғатын анықтау наноқұрылымды объектілердің материалдану ғылымының негізгі мәселелерінің бірі болып табылады.

Наножүйелердің  электрондық құрылысы. Нанокристалды күйдегі қосылыстардың ерекше физикалық қасиеттері көбінесе, қасиеттері кванттық механика заңдылықтарына бағынатын, электрондардың толқындық табиғатымен анықталады. Өлшемдік әсер наноматериалдардың оптикалыққасиеттерін айқын байқалады. Масылы, нанобөлшектердің өлшемдерінің өте аз шамаға өзгеруі металл тәрізді және жартылай өткізгіш өткізгіш наноматериалдардың оптикалық спектрлерінің біршама ығысуына алып келеді. Наноматериалдардың бұл қасиеті олврдың оптикада кеңінен қолданылуына жол ашты. Сонымен бірге, наноматеиалдардың сызықты емес, түсірілген сәуле жиілігінің екі еселенуі, т.б. және наноматериалдардың оптикалық қасиеттерін зерттеу ешқандай қиындық туындатпайды.

Өлшемдік әсердің наножүйелердің оптикалық спектрлерінде байқалуын бірнеше физикалық құбылыстармен байланыстыруға болады. Ерекше оптикалық қасиеттер көрсететін бірінші тіпті наноматериалдарға мөлшерлері 50 нм аспайтын металл тәрізді өткізгіш нанобөлшек жатады. Мұндай жүйелер әйнектерді қолданып келеді. Ерекше оптикалық қасиеттері бар екінші типті материалдар тобын жартылай өткізгіш нанокристалдар құрайды. Оларғананоматериал өлшемі кішірейгенде  жұтылу жолақтарында байқалатын "көк ығысу" тән.

Наноматериалдардағы кванттық өлшемдік әсерлер наноматериал қасиеттеріне зарядты еркін тасымалдаушылардың локальдану аумағының мөлшерлерінде де Бройльдің толқын ұзындығымен λᵝ шамалас болған кезден бастап байқалады.

λᵝ≈h2m*E                  (10.2)

Мұндағы m*- электрондардың эффективті массасы; Е-тасымалдаушылар энергиясы; һ- Планк тұрақтысы.

Электрондардың эффективті массасы еркін электрондар массасына m0 жақын, алкинетикалық энергиясы (Ферми энергиясы)  бірнеше электронвольт,  де Бройль толқын ұзындығы 0,1-1,0 нм құрайтын металдар үшін нанометалл дәнектер өлшемдерінің олардың электрондық қасиеттеріне әсері тек қана өте кіші кристалиттер мен өте жұқа қабықшаларда байқалуы мүмкін. Жартылай металдар (Bi) мен жартылай өткізгіштер кезінде біраз өзгешілік байқалады. Бұл материлдардың эффективті массалары (m*≈0.01m0) және тасымалдаушы энергияларның (Е≈0,1эВ) аз  шамасымен сипатталады, де Бройль толқын ұзындығының шамасы шамамен 100нм құрайды, яғни мұндай типті материалдар кванттық әсерлер айқынырақ байқалады.

Макроскопиялық кристалиттер үшін электронды күйлердің N(E) энергияға квадратты тәуелділігі тән. Бір, екі және үш бағытта электрондардың локальдану аймақтарының λᵝ мәніне дейін кішіреюі. Шредингер теңдеуі шешімі бойынша  N(T)=ꭍ(E) тәуелділігінің өзгерісімен сипатталады.

10.1-суретте идеал күйге жақындатылған жартылай өзкізгіштерінің үш өлшемді құрылымынан нөл өлшемді құрылымға өткен кездегі бірзоналы жартылай өткізгіш үшін N(Е) тәуелділігінің эволюциясы сызбанұсқа түрінде көрсетілген. Бұл сызбанұсқа N(Е) шамасының шексіз мәннен дискретті мәнге дейін өзгерісін көрсетіп, оқшауланған атомдар жиынтығын сипаттайды. Дәл осындай энергетикалық спектрлердің эволюциясының сызбанұсқасы электрондар және басқа да квазибөлшектер үшін сәйкес келеді. Екі-, бір,- және нөл өлшемді құрылымдар, сәйкесінше кванттық шұңқыр (quantum wells), квантты сым (quantum wires), квантты нүкте (quantum dots) деп аталады.

10.1-сурет. Үш (1), екі (2), бір (3) және нөл өлшемді (4) құрылымдардың электрондық күйлері тығыздығының энергияға тәуелділігі

Екі өлшемді және бір өлшемді құрылымдар шектерінде еркін заряд тасымалдаушылар қоғалысы сәйкесінше екі өлшемді және бір өлшемді сипатта болады. Кванттық нүктелерде электрондардың энергетикалық спектрлерде үш өлшем бойынша «квантталады» және дара нүктелер жиынтығы жағдайындағы сияқты тиым салынған зоналар күйлерімен бөлінген дара атомдар жиынтьығын бейнелейді. Кванттық нүктелердің өлшемі электрондық деңгейлер интервалына және электронның эффективті массасына 4 пен 20 нм арасында болады. Кванттық гнүктелері бар жартылай өткізгіш гетероқұрылымдар (GaAs қабатты матрицадағы InAs негізіндегі нанотүбектер сияқты) өздерінің ерекше физикалық қасиеттерінің арқасында көптеген қолданылу аймақтары бар заманауи электрониканы дамытуда маңызды рөл атқарады.

Ірі кристалды жартылай өткізгіштердің наноқұрылымға ауысуы тиым салынған зона енінің артуымен жүреді: өткізгіштік зонасындағы төменгі рұқсат етілген деңгейі жоғарылайды, ал жоғары энергетикалық деңгей төмендейді. Мысалы, егер қарапайым үлкен дәнекті кадмий селенидінің тиым салынған зонасы 1,8эВ құраса, өлшемдері 3,0-3,5 және 1,0-1,2нм болатын нанобөлшектерде бұл сипаттамалар 2,3 пен 3,0эВдейін артады және соның нәтижесінде оптикалық және басқа қасиеттері түрленеді. 10.2-суретте жұтылу спектрлері мен жұтылу жолақтарының максималды энергияларының нанокристалдар радиусына тәуелділігі көрсетілген. Бұл тәуелділіктен кристалл өлшемі азайған сайын, жұтылу жолақтары E≈1/R жаңдылығына сәйкес жоғары энергиялар аумағына ығысады. Осылайша, үлкен кристалды жартылай өткізгіштермен салыстырғанда, жартылай өткізгіш наноматериалдардың электрондық қасиеттеріне түрлендіру мүмкіндіг жоғары екендігін көруге болады.

10.2-сурет. Жұтылу спектрлері мен жұтылу жолақтарының максималды энергияларының нанокристалдар радиусына тәуелділігі

Құрылымдық ерекшеліктері мен электрондық құрылыс көміртекті және басқа да нанотүтікшелер үшін анықталады. БҚКНТ жағадйында зоналық құрылымның теориялық есепте,улері мен тәжірибелік зерттеулер нәтижелері зигзагтәрізді нанотүтікшелер металл тәрізді өткізгіштік, ал барлық спираль тәрізді (хиральді) нанотүтікшелер жартылай өткізгіштік қасиеттер көрсететіні анықталған.

10.3-суретте әр түрлі зарядталған кристалиттерден тұратын әр түрлі нанокомпозиттердің сызбанұсқасы берілген. а- сызбанұсқасында р және n- кристалиттер сәйкесінше берілген. Ал, б-сызба нұсқасы әр түрлі энергиялары бар фазалардың болуымен сипатталады; в- сызба нұсқасы металл және жартылай өткізгіштердің болуын қарастырады. Бөліну қабатының зарядының өзгерісі сыртқы электр өрісі әсері нәтижесінде жүзеге асуы мүмкін.

10.3-сурет. Әртүрлі зарядталған кристалиттерден тұратын нанокомпозит құрылымдарының сызбанұсқасы

Наноматериалдардың фонондық спектрлдері және термиялық қасиеттері. Бөліну беттерінде атомдар санының көп болуы материалдардың фонондық спектрлеріне және онымен байланысты термиялық қасиеттерге біршама әсер етуі керек. Нейтрондардың серпімді емес таралуын зерттеуге арналған тәжірибелік мәліметтер мен теориялық есептеулер нәтижелері бойынша қарапайым материалдар мен наноматериалдардың тербелмелі жиіліктерінің таралу функциялары g(v) біраз өзгеше болатыны анықталған. Наноматериалдардың фононды спектрлерінде қосымша төмен жиілікті және жоғары жиілікті модтар кездеседі. Кристалдық торлар динамикасының өзгерісі макроскопиялық момнокристалдардың нанокристалдарға айналуы кезінде атомдар тербелісі амплитудасының артуына байланысты, ал фонондық спектр жұмсаратын сияқты болады.  Көптеген зерттеулер нәтижелері наноматериалдардың жылу сыйымдылығы артатындығын көрсетеді; 10.1-кестеде әр түрлі материалдар үшін мәліметтер келтірілген.

Ірі кристалды материалдармен салыстырғанда наноматериалдардың жылусыйымдылық шамасындағы үлкен айырмашылықтар оларды алу кезіндегі деформациялық майысуларға байланысты болады. (Pd,Cu,Ru). Селен мен Ni-P құймасы үшін аморфты күйден кристалдану кезінде деформациялық майысулар көп болмайтындықтан, бұл айырмашылық үлкен болмайды.

Ал, төменгі температуралар аймағында, мысалы, наноматериалдардың электрондық жылусыйымдылығы деформациялық майысулар нәтижесінде біршама өзгеруі нәтижесінде тәуелділік күрделірек болады.

10.1-кесте

Cu, Ag, Au, In және басқа наноқұрылымдарын зерттеу нәтижесінде жылу сыйымдылықтың төмен температуралық тәуелділігіне монотонды емес әсерлер байқалған. 10.4-суретте жинақталған мыс нанокристалды мен коллоидты күміс үшін төмен температуралық (Т<10К) жылу сйымдылық тәуелділіктері және салыстыру үшін ірі кристалды үлгілер үшін ᴄ=ꭍ(Т) қисықтары берілген. Тәуелділіктен барлық дерлік жағдайда наноқұрылымдардың жылу сыйымдылығы артатынын көруге болады.

10.4-сурет.  Мыс нанокристалдары мен коллоидты күмістің жылусйымдылығының температуралық тәуелділіктері

Se кристалды торлдардың параметрлерінің температуралық өзгерсін өлшеу көлемдік термиялық ұлғаю коэффициентінің avтәуелділігін анықтауға да мүмкіндік берді. L кемумен көлемдік номатериалдарда (Cu, Pd, Au, Ni0.8P0.2 ) да байқалады. Бұл кезде av мен L өзерісі av≈1/L  типті тәуелділікпен сипатталады. Наноматериалдардың балқу температуларының төмендеуі де олардың фонондық спектрлерінің өзгерісіне әсер етеді. Крситалл өлшемдері кішірейген сайын, балқу температурасының төмендейтіндігі ғылымда бұрыннан белгілі болатын, алайда соңғы жылдарда ғана дәл осындай мәліметтер өмен температуралық наноматериалдар жүйелер (In-Fe, IN-Al, Bi-SiO2, Pb-Al) үшін де зерттеле бастған. Балқу температурасының тез балқитын компоненттер өлшемдеріне тәуелділігін аталған жүйеллер үшін (10.3) өрнек арқылы көрсетуге болады.

Наноматериалдардың өзкізгіштік қасиеттері. Оптикалық қасиеттері. Металл қатты заттардың электрлік кедергісі фонондардағы электрондардың таралуы, құрылысындағы ақаулар мен қоспалар мөлшерімен анықталады. Көптеген металл тәрізді нанометалдар үшін (Cu, Ni-P, Fe-Cu-Si-B, NiAl және ауыспалы металдардың нитридтері мен боридтері және т.б.) дәнек өлшемдерінің азаюымен электрлік кедергілерінің біршама артатыны байқалған. 10.5- суретте импульсті электрлік тұндыру әдісімен алынған наноқұрылымды никель үлгілерінің электрлік кедергілерінің температуралық тәуелділіктері келтірілген. Бұл тәуелділіктен наноматериалдардағы электрлік кедергісі дәнек өлшемі кішірейген сайын артатынын көруге болады. Іс-жүзінде барлық металл тәрізді наноматериалдарға Т=1-10К температура аралығында үлкен қалдық электрлік кедергі шамасы мен электрлік кедергінің температуралық коэффициенттерінің аз шамасы тән.

Электрлік кедергінің көрнекті өзгерісі әдетте L≤100нм шамасында басталады. Бағалаулар бойынша дәнекаралық шекарада меншікті электрлік кедергі шамасы ᵖд.ш.≈3×10-12Ом×см болатынын және ол шама ірі кристалды материалдар мен наноматериалдар үшін де бірдей болып табылады. Сондықтан, наноматериалдың электрлік кедергісін мына формула (10.3) бойынша анықтауға болады.

ρ⅀=ρ0+ρдш(SV)                                              (10.3)

Мұндағы: ρ0- белгілі мөлшердегі қоспалар мен ақаулар бар монокристалды материалдардың электрлік кедергісі; S-дәнаралық шекара ауданы; V-көлем.

10.5 - сурет. Наноқұрылымды никель үлгілерінің электрлік кедергілерінің температуралық тәуелділіктері

Қабықшалардың электрокедергілерін талдау кезінде электрондардың сыртқы қабаттарда шашырауы мүмкіндігін, олардың топографиясын және көпқабатты құрылымын ескеру қажет. Электрлік кедергінің ρ нанокристалдың қалыңдығына тәуелдік сипаты бойынша үш топқа бөлінеді:

- Қалың, ірі кристалды объектілердің өткізгіштігіне сәйкес келетін қабықшалар; мұндай монокристалды қабықшалардың минималды қалыңдығы δшамамен 100нм жоғары;

- Жұқа (δ ~ 10нм), қалың қабықшалармен салыстырғанда өткізгіштігі төмендеу, ал электрокедергінің температуралық коэффициенті шамасы нөлге жуық.

- Түбек тәрізді (δ ~ 10нм), өткізгіштігі жинақты материалдардан бірнеше ретке ерекшеленетін ал электрлік кедергінің температуралық коэффициенті теріс шама болатын қабықшалар.

Наноматериалдардың  электрлік қасиеттерін талдау кезінде тасымалдаушылардың еркін жүріп өту ұзындығына нормаланған қабықша қалыңдығы k=δ/l, дәнек  мөлшері L/l және сыртқы қабаттардан электрондардың айналық бейнелеу коэффициенті мен бөліну қабатынан электрондардың туннельдену коэффициенті маңызыд рөл атқарады. 10.6 -суретте қабықшалардың салыстырмалы электрлік кедергісінің ρ/ρ0 олардың келтірілген қалыңдықтарына δ/l тәуелділік өзгерістері бойынша есептелген мәліметтері келтірілген. Бұл қисықтан қабықшалардың электрлік кедергісі оның қалыңдығына тәуелді еместігін көруге болады.

10.6 –сурет. Қабықшалардың салыстырмалы электрлік кедергісінің ρ/ρ0 олардың келтірілген қалыңдықтарына δ/l тәуелділіктері

Кристалиттердің өлшемдерінің электрлік кедергісіне әсерін зерттеу көптеген факторларды ескеруді қажет етеді және қабықшалы наноқұрылымдардың ерекшеліктерін, олардың беткі қабатының морфологиясын, сегративті құбылыстарды ескеруді қажет ететіндіктен үнемі толық талдау жүргізу мүмкін емес. Алайда жалпы жағдайда, егер қабықша қалыңдығы мен кристаллит өлшемі тасымалдаушының еркін жүріп өту ұзындығынан аз болса, онда соңғылардың бөліну қабатындағы шашырауы біршама болады, ал электрон-фононды әрекеттесу екіншілік рөл атқарады.

Қиын балқитын қосылыстардың ультрадисперсті ұнтақтары NbN, VN,TiN,NbCN т.б. мысалында наноматериалдардың аса жоғары өткізгіштігін зерттеу нәтижесінде бөлшектер өлшемдерінің критикалық магнитөрісіне біршама әсері анықталған. Бөлшектер өлшемдерін 75 нм-ден 15нм-ге дейін ұсақтағанда өрістің өсуі шамамен 200% құраған. Көміртектң нанотүтікшелердің электрлік қасиеттері ерекше болып келеді. Олардың электрлік кедергісінің мәндері оралу бұрышы мен диаметрге байланысты- типтік 106Ом⸱см «металдардан» 101Ом⸱см жартылай өткізгіштерге дейін өзгереді. Зоналық құрылымды есептеу нәтижелері «зиг-заг» және «горф» типті нанотүтікшелер металл типті электрондық спектрлер, ал хиральді түтікшелердің тиым салынған зонасының энергетикалық ені шамамен 1,5эВ болатынын көрсеткен.

Наноматериалдардың жылуөткізгіштік сипаты электрондық және торлық құрамдардан тұрады. Металл тәрізді объектілерде электрондық құрам басым, ал жартылай өткізгіштер мен диэлектриктерде фонондар есебінен жылу тасымалдануы маңызды рөл атқарады. Сәйкесінше кристалиттердің өлшемдерінің кішіреюі дәнекаралық шекараларда электрондардың шашырауына байланысты, наноматериалдардың жылуөткізгіштігін біршама төмендетеді. Мысалы, өлшемдері 20-47нм болатын күміс дәнектерінің температура өткізгіштіг ірі дәнекті материалдікінен 3,5-4 есе аз. Электрлік және жылу өткізгіштік параматерлерінің үйлесуі термоэлектрлік материалдар үшін маңызды. Олардың сапасы беріктілігімен z=a2/ρλ сипатталатыны белгілі, мұндағы α-термоэқк;ρ-электрлік кедергісі; 𝛌- жылуөткізгіштік. Зерттеу нәтижелері бойынша, наноматериалдарға ауысу беріктіліктің артуымен жүретіні анықталған. Адюминий, нихром, титан нитриді мысалында кристалдар өлшемдерінің кішіреюі, термо-эқкнің артуы мен жылуөткізгіштің артуының әсерінен беріктіліктің артуына алып келетіні анықталған.

Нанообъектілердің өткізгіштігіне кванттық эффектілердің әсерін зерттеу нанодиодтар, нанотранзисторлар, наноөшіргіштер және т.б. сияқты құрылғылар жасауда маңызды рөл атқарады. Бұлардағы сымдар ұзындығы еркін жүріп өту ұзындығынан аз болуы, ал олардың қимасының диаметрі электроннның де-Бройль толқын ұзындығынан аз болуы мүмкін. Нанобөлшектер мен қабықшалардың оптикалық қасиеттерін ғалымдар көп уақыттан бері зерттеп келеді. Мысалы, әртүрлі факторлар (қабықша қалыңдығы, жарық түсу бұрышы, қабықша қалыңдығының жарықтың толқын ұзындығына қатынасы) ескергендегі металл қабықшалардың жарықтың шағылдыру, жұтылу және өткізу теориялары жақсы дамыған. Сонымен бірге, жартылай өткізгіш наноматериалдардың оптикалық және люминесценттік қасиеттері де жақсы зерттелген.

Наноматериалдардың магниттік сипаттамалары. Магниттік қасиеттері бойынша барлық қосылыстар диамагнетиктер (мыс, күміс, алтын), парамагнетиктер (палладий, титан, цирконий), ферромагнетиктер (темір, никель оксиді) және ферримагнетиктер (Fe3O4)болып жіктелетіні белгілі. Бұл қосылыстардың сыртқы магнит өрісімен әрекеттесуі электрлік және механикалық әдістермен салыстырғанда сегнеэлектриктер (BATiO3) мен сегнепластиктердің (мысалы, ZrO2) әрекеттесуіне өте ұқсас болып келеді. Гизтерезисті құбылыстар мен мартенсивті ауысулар тән кристалды материалдарға ферроиктер деген ат берілген. Олар құрамында домендер- магниттілік (немесе диэлектрикалық өткізу қабілеті мен серпімділік) шамасы максималды мәндері тән аумақтар болуымен ерекшеленеді. Ірі кристалдардағы доменді құрылымның сыртқы өріс әсерінен қайта құрастырылуы өрістің өзгерісіне материал гистерезисінің қалануымен сипатталады.

Ферро-, ферри- және антиферромагниттік қасиеттер нанобөлшектерде супермагнетизмнің жылулық  флуктуация энергиясы бөлшектің магниттік моментінің бұрылу энергиясына шамалас болғанда ғана көрінеді. Бұл кезде жылулық энергиясы магниттік реттілікті бұзады да, бөлшектердің магниттік моменттерінің қасиеттері парамагнитті газ атомдар немесе молекулалар қасиеттеріне ұқсас болады. Супермагнетизм темір бөлшектерінде олардың өлшемдері шамамен 7 нм, ал γ-Fe2O3өлшемдері 30-40 нм болғанда байқалады (10.3-кесте). Кіші  өлшемді жүйелердің магниттік қасиеттері көп уақыттан бері қоладнылады. Соның өзінде консолидирленген наноматериалдардағы көптеген іргелі мәселелер толық зерттелмеген.

Қатты денелердің магниттік қасиеттері атомдар арасындағы қашықтыққа байланысты болғандықтан, наноматериалдардың қанығу магниттілігі Is, Кюри температурасыTk, және басқа да ферромагниттік параметрлері қарапайым материалдардан өзгеше болады.  Fe-Nd-B және Fe-Sm-N және т.б. магнитті қатты материалдардың сипаттамалары да дәнек өлшемдеріне байланысты болады. Тұрақты магниттер ретінде қолданылатын бұл материалдар үшін максималды магниттік энергияны қамтамасыз ету маңызды болып табылады. 10.8- суретте Fe-Nd-B-Si  құймасы өлшемдерінің коэрцитивтік күшке, қалдық индукцияға және максималды магниттік энергияға әсері көрсетілген. Бұл тәуелділіктен сипаттамалардың ең максималды шамалары дәнек өлшемдері шамамен 20 нм болғанда байқалатынын көруге болады.

Сoнымен ферромагнетик кристаллиттердің өлшемдерінің азаюы магниттілік қисық сипатына әсер етеді. Ал CuO және  NiO сияқты антиферромагнетиктердің наножүйесінде магниттіліктің түсірілген магнит өрісіне тәуелділігі ферромагнетиктердікі тәрізді болады, яғни оларда гистерезистік қасиеттері байқалады.

10.8- сурет.  Fe79,6-Nd13-B6,0-Si1,2  құймасы өлшемдерінің коэрцитивтік күшке, қалдық индукцияға және максималды магниттік энергияға әсері

10.9-суретте аса жоғары магнитті торлардағы антиферромагнитті (а) және ферромагнитті (б) реттілік сызбанұсқалары және Fe-Cr  қабықшасындағы магнит кедергісінің хром қабатының қалыңдығына  (в) тәуелділігі келтірілген. Параллельді антиферромагнитті реттелген тасымалдаушылардың магнитті моменттерде магнитті өріс бойында тарлаған шашырау біршама азаяды да, электрлік кедергісінің біраз кемуіне алып келеді.

10.9-сурет. Аса жоғары магнитті торлардағы антиферромагнитті (а) және ферромагнитті (б) реттілік сызбанұсқалары және Fe-Cr  қабықшасындағы магнит кедергісінің хром қабатының қалыңдығына  (в) тәуелділігі

Магнитті аса жоғары торлар мен магнитті қатты материалдарда қабықша қалыңдығы және кристалит өлшемі азайғанда магнитті реттілік бұзылып супермагнитті күйге ауысу байқалады және бұл кезде жоғары магниттік сипаттамалар төмендейді.

Сонымен бірге наноматериалдарға тән ерекше қасиет- магнитті калориялық эффект болып табылады.  Магнитті емес немесе әлсіз магнитті матрицадағы материал құрамында өлшемдері өте кішкене магнитті бөлшектер бар материалдарды магнитті өріске орналастырса, онда бөлшектің магнитті спиндері түсірілген магнитті өріс бағыты бойынша орналасуға тырысады. Бұл жүйедегі магниттілік реттілікті арттырадыү және спинді жүйеде магнитті энтропияны төмендетеді. Егер бұл үдеріс адиабатты жағдайда өтетін болса, спиндік энтропия төмендеп торлық энтропия артады және соның әсерінен үлгі қызады.

Мұндағы температураның артуы қайтымды сипатта болады. Магнитті калориялық әсер аз магнитті өрістер болғанда және жоғары температурада күшейтіліуі мүмкін. Осындай әсерлер, мысалы, Cd3Ga3.25Fe1.75O12нанокомпозитінде  IT магнитті өрісте 6-30К температура аралығында байқалған.

Наноматериалдардың механикалық қасиеттері. Наноматериалдардың қаттылығы, беріктілігі, пластикалығы, серпімділік сипаттамалары бөлме температурасында, төменгі және жоғары температураларда қарқынды зерттелінуде. Қолданылу аймағына тәуелсіз кез-келген материал белгілі бір механикалық талаптарға сай келуі қажет.

10.10- суретте қарқынды ұнтақтау көмегімен ұнтақтарды ыстық престеу арқылы аллынған темір дәнектері өлшемнің қаттылық, беріктілік және салыстырмалы ұзаруға әсері көрсетілген. Наноматериалдардың бөліну беттері (дәнек шекаралары) дислокация мен сызаттардың таралуына кедергі болады, бұл наноматериалдардың беріктіліг мен қаттылығының өзге бұрмалаушы факторлар болмағандағы артуын болжайды және түсіндіреді.

10.10- сурет. Темір дәнек өлшемінің материал қасиетіне әсері

Наноматериалдардың механикалық қасиеттерін зерттеу кезінде олардағы кеуектер және т.б. ақаулар, қалдық кернеу, дәнек ішіндегі және бөліну бетіндегі  қоспалар ескеріліу қажет. Наноматериалдардың салыстырмалы тығыздығының нанокристалды  TiN  қаттылығы мен серпімділік модуліне жоғары температура мен қысымдағы әсері 10.11-суретте көрсетілген. Бұл суреттен тәуелділік түзу сызықты болатынын көруге болады.

10.11-сурет. Нанокристалды  TiN  қаттылығы мен серпімділік модуліне жоғары температура мен қысымдағы әсері

Ірі металл кристалдарының қаттылығына (берктілік) дәнек өлшемінің әсері Холл-Петч (5,4) теңдеуімен өрнектеледі:

HV σT=H0σ0+kL-0,5                          (10.4)

Мұндағы HV – қаттылық, σT- аққыштық шегі, H0- дәнек қаттылығы, σ0- ішкі кернеу, k- пропорционалдық коэффициенті.

(10.4) өрнек көптеген тәжірибелер нәтижесінде алынып, кейінірек дислокациялық топталуды талдау нәтижесінде теориялық түрде де дәлелденіп енгізілді.

Бақылау сұрақтары

- Наножүйелердің электрондық құрылысы туралы не білесіз?

- Наноматериалдардың фонондық спектрлері және термиялық қасиеттері туралы түсіндіріңіз.

- Наноматериалдардың өткізгіштік және оптикалық қасиеттеріне сипаттама беріңіз.

- Наноматериалдардың магниттік сипаттамалары және оларға мысал келтіріңіз.

- Наноматериалдардың механикалық қасиеттері және оларға мысал келтіріңіз.

№11 Дәріс

Тақырып. Наноматериалдардың қолданылуы

- Наномеханизмдер мен наноқұрылғылар

- Микро- және наноэлектромеханикалық жүйелер

- Микро- және  нанотрибология

- Көміртекті наноматериалдардың практикалық қолданылуы

Бақылау сұрақтары

- Наномеханизмдер мен наноқұрылғылар туралы не білесіз.

- Микро- және наноэлектромеханикалық жүйелер дегеніміз не?

- Микро- және  нанотрибологияға анықтама беріңіз.

- Көміртекті наноматериалдардың практикалық қолданылу жолдарына мысалдар келтіріңіз

№12 Дәріс

Тақырып. Наноэлектроника

- Наноэлектроника туралы түсінік

- Мур заңы

- Транзисторлар.Транзисторлардың түрлері

- Литография

- Наносымдар. Наносымдардың қасиеттері мен қолданылуы

- Наномасштабты электроникадағы кванттық әсерлер

Наноэлектроника туралы түсінік. Наноэлектроника - бұл жұмыс істеуі кванттық эффектілерге негізделген нанометрлік элементтері бар электронды құрылғыларды жасау, зерттеу және қолданумен айналысатын ғылым мен техниканың саласы.

«Наноэлектроника» термині «микроэлектроника» терминімен байланысты емес, өйткені наноөлшемдер анықтаушы емес және шартты болып табылады, өйткені кванттық эффекттер микроэлектроникадағы электрониканың классикалық заңдарынан айырмашылығы наноэлектрондық құрылғылардың жұмысына негіз болады. Басқаша айтқанда, өлшем микроэлектрониканы анықтаса, кванттық әсер наноэлектрониканы анықтайды. Басқаша айтқанда,өлшем микроэлектрониканы анықтаса,кванттық әсер наноэлектрониканы анықтайды. Наноэлектрониканың принципиалды жаңа ерекшелігі осы өлшем элементтері үшін кванттық эффект басым болатындығымен байланысты. Егер микроөлшемнен наноөлшемге көшу кезінде кванттық эффекттер негізінен паразиттік сипатқа ие болады (мысалы, заряд тасымалдаушыларды туннельдеу мөлшері кішірейген сайын классикалық транзистордың жұмысына кедергі бола бастайды).

Мур заңы. Гордон Мур (Gordon Moore) Intel компаниясын құрардан 3 жыл бұрын электронды сызбалардың компоненттерінің тығыздығы әр 18 ай сайын екі еселеніп отыратынын байқаған. Егер осындай тенденция жалғасатын болса, онда олардың тығыздығы бір сызбада 50 компоненттен 65 мыңға дейін артататынын 1975 ж. Айтқан болатын.Бұл тенденция сақталды және Мур заңы деп аталынатын болды.

Техникалық өрлеумен қатар экономикалық дамудың да Мур заңына сәйкес тенденциясы байқалады. Себебі, күрделі электрондық сызбаларды өндіру құны жыл сай екі еселенеді. 2005 ж. күрделі электронды сызбаның әдеттегі компоненті микропроцессордың мөлшері 130 нм болған. Intel компаниясы компоненттерінің шамасы шамамен 65нм болатын, яғни ені 300 атом тізбегінен тұратын микропроцессорлар шығаратын зауыт салуды жоспарлап отыр.

Әрбір жаңа технологияларға өткен кезде, мысалы 0,25 дан 0,18 мкм- ге өткен кезде микросызбаларды дайындауда қолданылатын көптеген амалдарды жетілдіру қажет болады. Бұл жердегі ең айрықша маңызға фотолитографиялық үдеріс ие болады, себебі, мұндағы толқын ұзындықтары қысқа жарық прецизионды линзалардың көмегімен фокусталып, сызба суретіне сәйкес келетін фотошаблон арқылы өтеді. Плaстина бетінде жабылған фоторезисті экспoнирлеу жүргізіледі; өңдеп болғаннан кейін, улап, пластина бетіндегі масканы химиялық жолмен жойғаннан кейін сызба бетінде микроскопиялық бөлшектер қалады.

Болашақта жылу алмасу мен қуат тасымалдаудың мәселелері шамадан тыс қысқарады. Транзисторлардың өлшемдерінің кішіреюі жалғасуда, және талап етілетін жылдамдықтағы транзисторларды алу үшін бөгеттердегі оқшаулағыш тотықтарының қалыңдығы бірнеше молекулаларға дейін жеткізіліп, ал кристаллдың құрылымдарын тесіп өтуден бұзылулардан сақтандыру үшін төменгі кернеулер қолданылады.

Қалай болғанда да,жетістіктерге қол жеткізу үшін инженерлер наноқұрылымдарды,мысалы,нанотүтікшелерді сымдар ретінде қолданып үйрену керек. Бағдарламалық қамтамасыз ету жеке бір сұрақ болып отыр. Оның қандай болатыны және аса жылдам компьютерлерге қалай жүктелетіні де белгісіз.

Транзисторлар. Транзисторлар-екі электродты тізбектегі тоқты үшінші электрод басқаратын жартылай өткізгіш электронды құрал. Транзистор жартылай өткізгіш материалдың үш қабатынан құрылған. Жартылай өткізгіш-бұл шарттарға байланысты электр тоғын әртүрлі өткізетін материалдар. Жартылай өткізгіш жоғары температурада электр тоғын металдар тәрізді өткізеді, мысалы, мыс. Ал,төменгі температурада резина тәрізді оқшаулағыш болып келеді.Жартылай өткізгіштердегі электрондардың қозғалысы оның электрондық құрылысымен анықталады.

Транзисторлардың түрлері. Транзистор бірнеше жартылай өткізгіш,мысалы,легирлеу үдерісінде кремний,галий арсени мен германий арсенийдің қоспасы қосылған материалдардан тұрады. n-типті жартылай өткізгіштерде қоспалар (мысалы, күшан) артық электрондарды және теріс зарядты туындатады, ал р-типті жартылай өткізгіштерде қоспалар (мысалы,  бор) электрондардың жетіспеуі (тесіктер деп аталатын) мен артық оң зарядтың себепкері болады.

Жазық транзистор. Мұндай n-p-n транзистор екі n-типті жартылай өткізгіштен (эммитер мен коллектор) және араларында орналасқан р-типті транзистордан (база) тұрады. База мен эммитер арасындағы аз ғана тоқ эмиттер мен коллектор арасындағы тоқты біршама ұлғайтады.Транзистор тоқты ұлғайтқышпен қатар, электрсызбаны басқарушы элемент рөлінде атқаруы мүмкін

Өрістік транзистор. Жазық транзистор ашылғаннан кейін өрістік транзистор жасалып шығарылады. Оның жұмыс істеуіне аз энергиялы кіруші дабыл қажет юолғандықтанбұл транзистордың басымдылығы жоғары болып келеді. Өрістік транзисторда n-типті жартылай өткізгіш канал екі кішкене р-типті транзисторлар арасында орналасады.

Нанотранзисторлар. АҚШ Шампэйн-Урбандағы Иллинойс Университетінің ғалымдары 600МГц жиілікпен жұмыс істей алатын биполярлы транзистор жасап шығарған. Олар жақында терагерцті бөгетті өтіп, жоғары жылдамдықты есептеулерде негіз болатын транзисторлар жасаймыз деп жорамалдап отыр.Мөлшері кішкентай терагецті микропроцессордың құрамында 25 есе көп транзистор болады, 25 есе жылдамырақ жұмыс істейді. Индий фосфиді мен галий арсенийді негізіндегі өрістік транзисторлар коллектор, база және эмиттерден тұрады. Дәл осындай транзисторда ғалымдар 604 МГц жиілікті және әлемдегі ең жылдам транзистор жасаушы атағын алды.

Литография. Стандартты кремнийлі микропроцессорлы технология жақында өзінің физикалық шегіне жететін болады. Болашақ микропроцессорларды жасаушыларға микрочиптағы транзисторлардың тығыздығын арттырып жаңа күшті микропроцессорлар жасау үшін жаңа технологиялар табуға тура келеді.

Бүгінгі таңда микропроцессорлар жасау үшін литография қолданылады. Бұл технология фотографияны басып шығару принципіне яғни жарықтың әсерінен электр сызбасы көрінісінің кремний табақшасына проецирленуіне негізделген. Микропроцессорлардың интегралды сызбасын жасау үдерісі барысында маска фотопленка рөлін атқарса,кремнийлі табанша-фотоқағаз рөлін атқарады.Жарық маскадан өтеді де бірнеше линзаның көмегімен оның суреті микроскопиялық мөлшерге дейін кішірейеді және кремнийлі табаншаға түсіріледі.

Табаншада жарықтың әсерінен қататын,аса сезімтал қаба фоторезист орналастырылған. Жарық (мысалы,толқын ұзындығы 248 нм болатын ультракүлгін) маска арқылы өтіп,табаншаға түскенде маскамен қорғалмаған фоторезист бөлігі қатады. Ал қалған бөлігі сумен жылдам жуылып кетеді. 12.1-суретте литография көмегімен микрочипті жасау кезіндегі іс-әрекеттер реті көрсетілген.Үдеріс жіңішке электросызба яғни уландырылған жолдардан тұратын қажетті өрнек пайда болғанға дейін қайталанады.

Сонымен толқын ұзындығы 248 нм болатын жарықтың әсерінен ені 200нм болатын жолақтары бар сызба алуға болады. Заманауи компьютерлерде миллиондаған транзисторлары бар жүздеген микропроцессорлар пайдаланылады. Литографияның маңызды факторларының бірі жарықтың толқын ұзындығы болып табылады. Толқын ұзындығы қысқарған сайын, электрсызбаның табаншасында өңделген элементтер (жолақтар) кішілеу болады және транзисторлардың тығыздығы артады.

Наносымдар. Наносымдар-бұл диаметрлері бірнеше ғана нанометр (яғни 10-9м) болатын сым. Мұндай масштабты деңгейде кванттық механика заңдары маңызды рөл атқаратын болғандықтан,осы іспеттес сымдар кванттық сымдар деп аталады. Наносымдар басқа материалдармен күрделі жүйелер түзе алады. Кремнийлі наносымдарды алуға заманауиэлектрондық технологияның жетістіктері нәтижесінде қол жеткізілді. Алайда кремний наносымдар жасауға арналған жалғыз материал емес. Әртүрлі мақсаттар үшін металл немесе алтын, мыс, марганецтен жасалған көпқабатты наносымдар пайдаланыла алады. Диаметрі 12нм наносымдар оптикалық және электромагниттік жүйелер үшін сенсорлар мен батареясында да қолданыла алады.

Наносымдардың қасиеттері мен қолданылуы. Наносымдар өздерінің өте кішкене өлшемдерінің арасында бірегей электрлік қасиеттер көрсетеді. Түйісулер арасындағы еркін қозғалатын электрондары бар көміртекті нанотүтікшелермен салыстырғанда наносымдардың өткізгіштігі шектік әсерлерге қатты тәуелді болады, себебі наносымның ішкі және сыртқы қабаттарында орналасқан атомдар көрші атомдармен әртүрлі байланысқан. Беттік қабатта жартылай байланысқан атомдар наносымның электр өткізгіштігі төмендететін ақауларды тудыруы мүмкін. Наносым кішірейген сайын оның беткі қабатындағы атомдар саны артып шектік әсерлер күштірек болады.

Наномасштабты электрондағы кванттық әсерлер. Молекулярлық деңгейде күрделі электроника мен электрлік компоненттерді жасау қажеттілігі жаңа наномасштабтық әдістердің жылдам жылдам пайда болуына және дамуына жол ашты. Бұл деңгейде нақты өлшеулердің маңызы зор. Кинетикалық және кванттық әсерлер материалдармен құрылғылардың электрлік және жылулық қасиеттерін біршама өзгертеді.

Электрөткізгіш наноқұрылымдар наномасштабты өлшеулер үшін қолданыла алады. Кейбір зертханалар және электрондардың қозғалысын электр тоғын және сыйымдылығын өлшеуіш стандартты құрал ретінде белсенді қолдануда. Сонымен қатар ғалымдар атомарлы сымдар мен басқада электромагнитті наноқұрылымдардың қасиеттерін жетістіктермен зерттеуде. Болашақ наноқұрылымдар өте кең аймақта кванттық есептеулерден бастап жеке бөлшектердің сенсорлары мен атомаралық әрекеттесуге дейін қолданылуы ықтимал. Кванттық әсерлер макромасштаб тұрғысынан қарағанда өте әлсіз сондықтан оларды өлшеу үшін дәлдігі жоғарырақ құрылғылар қажет. Кейбір микроскопиялық жүйелер өздерінің наножүйелермен салыстырғанда үлкен өлшемдеріне қарамастан соларға тән қасиеттер көрсетеді. Көп жағдайда мұндай наноқасиетер материалдар мен олардың әрекеттесуін туындатқан кезде пайда болады.

Наноэлектрониканың дамуымен орасан зор өрлеу байқалды – ол оптоталшықты тізбектерге оптикалық ауыстырғыштардың ашылуы. Жарық толқындары (бірнеше жүздеген нанометрлі толқын ұзындықтары бар) гигабайт мәліметтерді тасымалдай алады, алайда бұл ағын оларды электрондармен өңдеу кезінде азаяды. Электрондық коммутаторлар өте қымбат тұратындықтан оптикалық комутатор жасаушылардың жұмысында зор мағына бар. Оптикалық коммутатордың сыртқы келбеті массив тәрізді немесе мәліметтерді тасымалдайтын фотондар ағынын қайта топтайтын немесе ажырататын линза мен айналардан құралған сақина тәрізді болуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары

- Наноэлектроника туралы түсінік беріңіз.

- Мур заңы қандай жүйелер үшін орындалады? Қай жылдары, кімнің болжамына негізделген?

- Транзисторлардың түрлерін атаңыз және оларға сипаттама беріңіз.

- Литография дегеніміз не?

- Наносымдардың қасиеттері мен қолданылу жолдары.

№13 Дәріс

Тақырып. Бионанотехнологияға және медицинаға арналған материалдар

- Медицинаға арналған құрылма  наноматериалдар

- Нанофармакология мен нанодәрілер

- Медицинадағы магнитті наноматериалдар

- Нанокапсулалар

- Нанодәрілер мен наномедицина

- Микробиология мен медицинаға арналған наноаспаптар

Қазіргі заманғы бионанотехнологиялар жаңа жүйелерді жасауға биологиялық та, нанотехнологиялық та тәсілдерді, яғни биологияны, химияны, физиканы және материалтануды бірге қолданады. Бионано технологиялар биологиялық молекулалар, тірі жасуша жүйелері мен адам қолымен жасалған наноқұрылымдарды қосарландыруды білдіреді. Табиғи объектілер бірегейлігі әрқашанда адамды шабыттандырып , құрылымдар мен механизмдер мүлтіксіздігін жасанды түрде жасалған жүйелерде қайталау мақсаты қойылды. Наноматериалдар табиғатта кеңінен таралған. Наноқұрылымдар биологиялық құрылмалар мен қорғағыш жамылғылар негізін құрайды. Бірегей ұйымдастырылуы есебінен олар ерекше механикалық қасиеттер көрсетеді және химиялық құрамы ұқсас жасанды түрде жасалған құрылма материалдардан (өрмекші өрмегі, ұлулар сауыттары, інжу, сүйек ұлпасы, ағаш) асып түседі. Мұндай материалдарды зертханалык жағдайларда синтездеуді үйренуге ұмтылыс нанотехнологиядағы жаңа бағыттың - биомиметиканың пайда болуына әкелді .

Медицинаға арналған құрылма наноматериалдар. Табиғаттың кешенді наножүйелерді жасауға ұмтылысын табиғи нанокомпозит сүйек ұлпасының мысалында көрсетуге болады. Сүйек бірегей табиғи материал. Оның құрамына сүйек майы, жүйке және қан тамырлары кіреді. Сүйек ұлпасының құрылымдық ұйымдастырылуының жеті деңгейі бар. Сүйектің остеон деп аталатын негізгі «Құрылысының» бірлігі сақиналы қабаттары белгілі бір бағыты бар тығыз орналасқан пластиналардан тұратын цилиндрлі түзіліс (10-15 мкм) болып табылады (13.1 - сурет). Көршілес қабаттар пластиналары бір - біріне қатысты белгілі бір бұрышпен орналасқан және кальций фосфаттарының (гидроксилапатит, ГАП ) нанокристалиттерімен беріктелген коллаген фибрилдерінен тұрады. ГАП кристалдары сүйек кұрамында коллагенді талшықтар бойына ұзын жағымен орналасқан пластиналар (95 %) немесе инелер түрінде болады. Архитектура табиғи композиттің жоғары беріктілік сипаттамаларын қамтамасыз етеді .

13.1- сурет . Адам сүйек ұлпасы остеондары мен сүйек ұлпасының неорганикалық құрамды бөлігінің құрылымы

Сүйек ұлпасының құрамына кіретін коллагендер адам ағзасындағы ең көп таралған ақуыздар ( жалпы мөлшердің 30 % -ы ) болып табылады. Олар ұлпаларға иілгіштік пен механикалық беріктікті береді. Коллагендер молекулалары үш спиральді оралған полипептидті жіптерден тұрады. Коллаген молекулалары диаметрі 100-2000 нм фибрилдерге жиналуға қабілетті. Сонымен, сүйек «минералды құрамдас бөлік - бионимдер» құрамды күрделі ұйымдасқан композит болып табылады. Сүйек ұлпасының  механикалық сипаттамалары сүйек типіне, күш сипатына, адамның жас шамасы мен жынысына байланысты өзгереді. Сүйектің механикалық касиеттері анизотропты (түтікті сүйек бойына және оған перпендикулярлы өлшенген қасиеттер ерекшеленеді ).

Қазіргі заманғы медицина жасанды импланттантарсыз - зақымдалған ұшалар мен мүшелердің орнын басатын биоматериалсыз мүмкін емес . Ұлпа инженериясына арналған материалдарды жасау мәселесі әлем халықтарының қарқынды қартаюын ескергенде, әсіресе өзекті болып табылады. Қазіргі кезде қажет биоматериалдар мөлшері ондаған тон на деңгейінде бағаланады, соның ішінде сүйек ұлпасының ақауларын қалпына келтіруге арналған имплантанттар көп үлеске ие. Сүйек имплантанттарына қойылатын талаптар өте күрделі және қарама - қайшы екенін ескеру қажет: материал жоғары беріктілікке, аз 10 юнг модуліне (~ 20 гПа); оптималды кеуектілікке (қуыстар диаметрі 150-200 мкм, сүйек ұлпасының жетілуін және тез резорбцияны қамтамасыз ету үшін) ие болуы тиіс, ол ағза ұлпаларымен биохимиялық және механикалық үйлесімді болуы қажет, ал идеалды жағдайда сүйектің табиғи түрде қалпына келу үдерістерін – остеосинтезді, материалдың тез биодеграциясын және оның өсіп келе жатқан сүйек ұлпасымен алмасуын қамтамасыз ету арқылы, ынталандыруы тиіс. Биоматериалдар мен сүйек минералының химиялық және морфологиялық сәйкестігі биомедициналық мақсаттағы жаңа материалдарды құрастырудың негізінде жатқан негізгі принциптерінің бірі болып табылуына негіз бар деп санауға болады.

Биоматериалдар нарығында алғашқылардың бірі болып ГАП/полиэтилен композиті ұсынылды. Бұл материал жарықшаға беріктігі (жарықшалар таралуына кедергісі ) бойынша сүйектен кем түспейді (ГАП мөлшері ~ 50 %) және оған Юнг модулінің ұқсас мәндеріне 1-8 гПа ие. Мұндай композит кемшілігі оның аз биодеградирленуі, ал полиэтилен сүйекке жетілуін нашарлатады. Сонымен қатар материалдың біртіндеп деградациялануы улы өнімдердің түзілуіне әкелуі мүмкін. Биоүйлесімді материалдар ретінде көбіне коллаген (және оның жартылай денатурленген формасы - желатин), хитозан, полиантиденелер мен полигликолидтер қолданылады. Коллагенді фибрилдердін реттелу периоды қуыстарда өсетін кристаллиттер мөлшерін анықтайды. Коллагенді қолдану арқылы резорбциясы бақыланатын материалдар ды жасауға болады . Сонымен қатар, коллаген пролонгирлеуші әсерлі дәрілік препараттардың тасымалдағышы ретінде болуы мүмкін .

ГАП/коллаген композиттері химиялық құрамы бойынша сәйкес құрылымдық ұйымдасуға ие болмаса да шынайы сүйекке сәйкес болады. Мұндай материал аз мөлшерлі ақауларды емдеу үшін өте тиімді: Композиттер көбінесе гидроксилапатит ұнтағын коллаген ерітіндісімен қарапайым араластыру арқылы алынады. Мұндай композиттердің қысуға беріктігі 6,5 МПа, Юнг модулі 2 ГПа, бұл керамикалық имплантанттар талаптарын қанағаттандырады. ГАП / коллаген композиттерін алуға деген биомиметикалық тәсіл ұлпааралық сұйықтық құрамын кайталайтын коллаген талшыктарына SBF ерітінділерінен (Simulated bоdу fluids) ГАП нанокристалдарын тұндыруға негізделген. Биомиметикалық түрде алынған ГАП/коллаген композиттері механикалық беріктіліктің жоғары мәндерін көрсетеді, бұл мұндай материал компоненттерінің өзара интеграциясының жоғары дәрежесіне байланысты. Өкінішке орай, сүйек ұлпасының құрылымын жасанды түрде биомиметика мен бионанотехнологияның жаңа әдістерін қолдану арқылы да ГАП/коллаген композиттері химиялық құрамы бойынша сәйкес құрылымдық ұйымдасуға ие болмаса да шынайы сүйекке сәйкес болады. Мұндай материал аз мөлшерлі ақауларды емдеу үшін өте тиімді: Композиттер көбінесе гидроксилапатит ұнтағын коллаген ерітіндісімен қарапайым араластыру арқылы алынады. Мұндай композиттердің қысуға беріктігі 6,5 МПа, Юнг модулі 2 ГПа, бұл керамикалық имплантанттар талаптарын қанағаттандырады. ГАП / коллаген композиттерін алуға деген биомиметикалық тәсіл ұлпааралық сұйықтық құрамын қайталайтын коллаген талшықтарын SBF ерітінділерінен (Simulated bоdу fluids) ГАП нанокристалдарын тұндыруға негізделген. Биомиметикалық түрде алынған ГАП / коллаген композиттері механикалық беріктіліктің жоғары мәндерін көрсетеді, бұл мұндай материал компоненттерінің өзара интеграциясының жоғары дәрежесіне байланысты. Өкінішке орай, сүйек ұлпасының құрылымын жасанды түрде биомиметика мен бионанотехнологияның жаңа әдістерін қолдану арқылы да кайталау мүмкін емес. Бірақ бұл саладағы ғылыми және технологиялық даму биорезорбцияланушы нанокомпозиттердің қазіргі медицина талаптарын толық қанағаттандыратын сүйек ұлпасының алмастырушысының жуық арада жасалуына негіз береді .

Нанофармакология мен нанодәрілер. Наноматериалдардың медицинада қолданылуы биорезорбцияланушы имплантанттарды жасаумен шектелмейді. Бүгінгі күні оның негізгі мақсаттары түрлі аурулардың комплексті диагностикасының инвазивті емес (хирургиялық араласусыз) әдістерін және дәрілерді диагности кадан өткен ауру мүшеге бағытталған жеткізудің жоғары эффективті әдістерін өңдеп шығару болып табылады. Жаңа нанодәрілер нысана лары вируспен жұқтырылған жасушалар немесе қатерлі ісік жасушалары, атесклеротикалық түйіндіктер, зақымданған мүшелер мен ұлпалар болуы мүмкін. Мұндай комплексті жүйелерді жасау емдеу тиімділігін арттыруға, қолданылатын препараттар дозасын азайтуға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде дәстүрлі медицинада ауру белгілерін жою үшін дәрілік препараттардың жоғары дозалары қолданылып, нәтижесінде жазылу ды баяулататын да, аурудың күйін нашарлататын да жанама эффектілер пайда болуы мүмкін. Сөйтіп препараттар дозасын қалай азайтуға бола ды және ауруды дәрінің нанограмды мөлшерімен қалай емдеуге болады деген сұрақтар туындайды. Ескеретін жағдай, жалпы ағзаны емес, тек «ауру» жасушаларды емдеу керек. Егер оларға дәрілік препараттар ды бағытталған түрде жеткізуді үйренсе (мысалы, оларды алдын - ала инертті қабыршыққа салып, қажет орынға жеткенде ғана «ашылуына» мүмкіндік беру арқылы), аз дозалардың өзі жазылу үдерісіне ықпалын тигізуі мүмкін. Дәріні зақымдалу ошағына жеткізудің маңыздылығын келесі мысал негізінде түсінуге болады. Қатерлі ісіктерінің қайталанып пайда болуын емдеу мен профилактикадан өткізу кезінде химиотерапия қолданылады. Қатерлі ісікке қарсы препараттарды тамырдың ішіне, сәйкесінше, қажет дозадан артық мөлшерде енгізу, сау ұлпалар мен жасушаларға зиян келтіреді. Препаратты қатерлі ісік жасушаларының жиналған жеріне тікелей жеткізіп, бүкіл ағза денсаулығын сақтауға болады. Бірак дәрілерге ауру жасушаларды тану аркылы ағзада қажет жолдарды табуды калай «үйретуге» болады? Бұл жайлы табиғат ойланып, ақылды дәрілік жүйелер үшін негізгі элементтерді жасады. Табиғатта заттардың аса төмен дозалары әсерінің көптеген мысалдары бар. Мысалы, көбелектердің кейбір түрлері өз түрінің феромондарын екі километрден аса қашықтықта сезеді, ал акулалар 600 кубометр суда еріген бір грамм қанды сезеді. Яғни, көбелектер мен акулалар (басқа да жандар сияқты) олардың тірі қалуын қамтамасыз ететін заттарға аса жоғары сезгіштікті дамытты. Ұқсас принциптерді ғалымдар қазіргі заманғы медицинада қолдануға тырысты. Көбісі Гомеопатикалық медицина жайлы естіген шығар. Гомеопатикалық дәрілердегі химиялық заттар мөлшері өте аз, оларды емделуші таблетканы көре алуы үшін байланыстырушы компоненттер мен (мысалы, крахмалмен) мыңдаған есе арнайы сұйылтады. Егер адам берілген дәрілік препаратқа аса сезімтал болса, емдік эффект орын алады. Шындығында «аса сезімталдықта» енгізілетін препаратты мекен жайлы жеткізудің жүзеге асуы жасырылады. Өйткені ағзада бөтен молекулалар — антигендердің пайда болуы иммунды жүйенің тез жауабын тудырады. Бұл антиденелердің антигенді танып, байланыстырылатын спецификалық ақуыздарды бөлуінде байқалады. Сондықтан, антиденелер көптеген нанодәрілердің негізгі элементтері ретінде болуы мүмкін. Сонымен тиімді нанодәрілер алдында бірнеше ілеспелі мақсат тұр: ағзада нысана - жасушаларды табу; оларға қажет дәрілерді жеткізу; жасуша ішіне еніп, ішіндегісін түсіру; бөлшектерге бөлініп, ағзадан кету.

13.2-сурет. Нанодәрі бөлшегінің моделі

Қойылған мақсаттарға сай наноагенттердің сапалы «суреті» бейнеленеді: олар мақсатына бағытталған түрде жетуі үшін рецепторларға ие болуы , жасушалы мембраналар арқылы өту қабілетіне ие болуы, ішіндегісін дәл қажет уақытта қажет жерге түсіруі және улы болмауы тиіс. Яғни, дәрілік блокпен қатар нанодəрі де өзіне анықтаушы және тасымалдаушы агенттерді қосуы тиіс (13.2 - сурет). Бұл элементтерді косудың ең тиімді әдісі гибридті биoнаноқұрылымдарды қолдану болып табылады . Мысалы, нанобөлшектер бетінде функционалды топтардың химиялық әрекеттесуі арқылы антиденелерді бекітіп, алынған жүйені қанға енгізсе, антиденелер бөлшекті ағзаның қажет жеріне бағытталған түрде жеткізеді. Берілген жағдайда антидене мұндай жүйенің тасымалдаушы элементі ретінде болады. Ал егер нанобөлшекке жасушалы мембрананы немесе вирусты бұзатын белсенді акуызды бекітсе, зақымдалған ұлпаларды бағытталған түрде шабуылдауға болады. Сонымен қатар, дәрі жолы бойынша әсер ете бастаса, сау ұлпалар закымдалуы мүмкін. Сондықтан емдік субстанцияның босап шығуын қоршаған орта факторларымен (температура, орта қышқылдығы, спецификалық ферменттер) немесе әсер ету ұзақтығымен бақылау қажет.

Дәріні жеткізу жеткіліксіз болатын жағдайлар кездеседі, бұл кезде зақымдалған жасушалардың орнын дәл анықтау қажет. Ол үшін дәрілік препараттарға «орналасу қадағалары», яғни белгілі бір физикалық қасиеттері бойынша анықталатын нанобөлшектер бекітіледі. Қазіргі кезде мұндай қадағалар ретінде күшті флуоресценцияға ие квантты нүктелер немесе магнитті өріске сезімталдығы магниторезонансты томография әдісінің (МРТ) негізіне салынған магнитке қарсы агенттер (Fe3О4, γ-Fe2 О3 нанобөлшектерді) қолданылады.

Нанообьектілер нанодәрілердің барлық аталған функционалды элементтерінің рөлін атқаруы мүмкін. Мысалы, фуллерендер антисептикалық қасиеттерге ие, биоүйлесімді апатиттердің нанобөлшектері сүйек ұлпасын қалпына келтіру үшін қолданылады, ал магнитті оксидтер мен металдардың нанобөлшектері гипертермия әдісімен қатерлі ісіктерін емдеу үшін қолданылады. Ақуызды нано капсулалар, мицеллалар, дендримерлер, полимерлі және керамикалық нанобөлшектер, оксидті және металды нанобөлшектер, квантты нүктелер көбінесе тасымалдаушы агенттер болып табылады. Дәрілік препараттар молекулалары мұндай жүйелердің нанокуыстарының ішіне инкапсулденуі немесе олардың сыртқы беттерінде ковалентті не Ван дер - Ваальс байланыстарының түзілуі нәтижесінде бекітілуі мүмкін. Мысалы, магнитті өріс әсеріне сезімтал магнитті наносұйықтықтарды қолдану арқылы медикаменттерді тасымалдау көз хирургиясында операция кезінде қатпарланған көз торына физикалық әсер көрсету үшін қолданылуы мүмкін. Кейбір нанобөлшектер емдік қасиеттерін анықтайтын функционалды қасиеттерді де, тасымалдаушы қасиеттерді де өзінде үйлестіреді. Бұларға ең алдымен магнитті нанобөлшектер жатады. Бірақ гибридті наножүйелерді жасау нанобөлшектер мен биомолекулалардың үйлесімдігіне байланысты бірқатар мәселелерді шешуді талап етеді .

Медицинадағы магнитті наноматериалдар. Соңғы кезде медик - ғалымдар аурулар диагностикасы мен оларды ем деу үдерістері барысында пайда болатын түрлі мәселелерді шешу үшін магнитті бөлшектерді сыртқы магнит өрісі көмегімен басқаруға бола тынымен түсіндіріледі: мұндай қол сұғу кезінде ауру мүшеге инвазивті ену қажет емес. Басқа молекулалар белгісі ретінде қолданылатын магнитті нанобөлшектер ірі магнитті кедергі эффектісінде жұмыс істейтін сезімталдығы жоғары магниторезистивті сенсорлар көмегімен анықталуы мүмкін. Екінші жағынан, магнитті тасымалдаушыларға биологиялық белсенді молекулаларды «бекітсе», оларды ағзаның белгілі бір бөлігінде сыртқы магнит өрісімен басқару мен концентрлеу мүмкіндігі пайда болады. Бұл тәсіл дәріні адамның белгілі бір мүшесіне жеткізу үшін де, оны осы мүшеде ұстап тұру үшін де қолданылуы мүмкін. Анизатропты магнитті қасиеттерге ие биологиялық инертті не месе биоүйлесімді магнитті наноматериалдарды алу әдістерін іздеу мен өңдеп шығару үлкен маңызға ие. Бұл мәселенің шешімін табиғаттың өзі айтады. Жақында ғана хиральді және фрустрирленген магнетизмді нанодеңгейде индукциялау мүмкіндігі анықталды. Ал табиғат Жердің магнитті өрісін «сезетін» және магнетотактикалық бактериялар үлгісін баяғыда жасаған. Бұл бактериялар жасушаішілік ферромагнитті нанокристалдар - магнето сомдарды синтезтейді. Мұндай бактериялар дәрілік препараттарды зақымдалған мүшеге бағытталған түрде жеткізуге қабілетті жүйенің үлгісі болып табылады, ал магнитті тасымалдаушы агент ретінде қандай магнитті затты қолдану керектігін табиғаттың өзі айтады. Клиникалық зерттеулерге сай, FeО магнетиті наноқұрылымдандырылған күйде адамның да, жануарлардың да (тышқан немесе шошқа) ағзасына қауіпсіз болады. Магнетиттің жоғары магнитті моменті мен жоғары магнитокристалды анизотропия сы оны резонансты әдістермен визуализациялау үшін де, бөлшектерді қан тамырлары бойынша тасымалдау үшін де қолданылуына мүмкіндік береді. Сәйкесінше, жалғыз шешілмеген мәселе жасанды түрде синтезделген нанобөлшектерді олардың қан арнасында ұйықтардың түзілуіне әкелетін агрегатталуын болдырмау үшін беттік белсенді заттармен тұрақтандыру болып табылады. Протекциялаушы қабыршық магнетит нанобөлшектерін гидрофильді инертті затпен: кремний диоксидімен, декстриндермен, канттармен немесе ақуыздармен тікелей қаптау арқылы түзілуі мүмкін. Бұл жерде сыртқы қабыршықта ауру және сау жасушалардың танып білу үдерісісінің селективтілігін қамтамасыз ететін антиденелерді ұрластыру үшін қолданылуы мүмкін кейбір функционалды топтардың болуы қажет. Сонымен қатар қан арнасында тұрақты магнитті бақыланатын дәрілік жүйелерді алу үшін жылулық денатурация әдісі ұсынылды. К. Виддер мен А. Сеньей өсімдік майында 110-150 °С - қа дейін қыздырылған магнетит нанобөлшектерінің қатысында ақуыз (адам альбумині) бен донсорубицин гидрохлоридінің (адриамицин қатерлі түзілістерді жоюға мүмкіндік беретін зат) бірлескен денатурациясын жүргізді. Бұл сатыда түзілетін коллоидты микросфераларды тұрақтандыру үшін ерітіндіге формальдегид немесе 2,3 -бутадион қосылды. Алынған микросфералардың (орташа мөлшері 1-2 мкм) көбісінің құрамында магнетит (21 % масс.), альбумин (73 % масс.) және адриалейцин (5 % масс.) болды . Алынған микросфералар жасанды түрде жасалған ісігі бар тәжірибелік жануарларға ( тышқандарға ) күре тамырына (артерия) енгізіліп, содан кейін ісікте магнит өрісімен локализацияланды. Нәтижесінде ісік мөлшерлері азайып, он екі жануарлардың тоғызы тірі қалды. Мұндай микросфераларды алу әдістері таңдалып алынды, олардың тәжірибелік жануарлар мүшелерімен ұлпаларында таралуы мен ағзадан шығарылуы динамикасы зерттелді. Дәрілік препараттар тасымалдағыштары ретінде қан жүйесінің кез келген ауданы арқылы оңай әрі тез өту қабілетіне ие қызыл қан жасушаларын қолдану әрекеттері жасалды. И. Моримото, К. Сугибаяси және Д. Вишневский құрамында магнетиттің коллоидты бөлшектері бар эритроциттердің магнит өрісіндегі әрекетін зерттеді. Қатерлі жасушалар өзінің бетінде Fe, О, бөлшектерін сорбциялауға қабілетті екені және сөйтіп магнитті белгіге ие болатыны тәжірибелік түрде анықталды.

Нанокапсулалар. Дәрілік бөлшектерді жеткізудің альтернативті әдісі нанокапсулалар ды енгізу болып табылады. Дәл осылай біздің ағзамыз бөтен денелерді «изоляциялайды» да, май немесе гормондарды жасырып, оларды нано контейнерлерге салады. Алғашқы рет мұндай капсулалар тірі жасуша ларда 30 жыл бұрын электрондық микроскопиямен анықталды. Табиғи наноконтейнерлер қабыршағы жасушалы мембрана қабырғаларына ұқсас және капсуланы сыртқы ортадан бөліп тұратын липидті биқабаттардан тұрады. Сонымен қатар қабырғалардың мұндай құрамы заттарды капсулаға және керісінше капсуладан тасымалдауды оңай жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Амфифильді заттардан түзілгендіктен капсулалар полярлы да (көптеген амин қышқылдары, ДНҚ, РНҚ, ферменттер, қанттар), полярсыз да (липидтер, май қышқылдары, стероидтер) заттарды тасымалдауға қабілетті. Наноконтейнерлердің сипатты мөлшері (25 нм - ден бірнеше микрометрге дейін жетеді) олардың жасушалы мембраналар арқылы оңай өтуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар, нанокапсулалар иммунды жүйе шабуылына түспейді және ағзамен қабылданады, бұл олардың тиімді нанодәрілер жасауға колданылуына мүмкіндік береді. Және де капсула ішіндегісін ағзаның қажет жерінде, мысалы, орта pH - ның белгілі бір мәні болатын жерінде бақылай отырып түсіруге болады.

Наноконтейнерлер ретінде жасушалы органеллаларды қолдану мүмкін болды. Зерттеушілер 100 амин қышқылдарының бірізділігін ашып, липосомдар сыртқы қабыршағында ақуыз өзектерін ашатын «кілтті» таңдап алады. Наноконтейнерлерге ақуызды «кілт» молекулалары бекітілген флуоресцентті нанобөлшектерді енгізу тәжірибесінде табысты болады. Фосфолипидті везикула - липосомдар көмегімен дәрілік заттарды қан жолдарының арналарымен бағытталған түрде тасымалдау, ал оларға магнитті нанобөлшектерді енгізу жағдайында центрлеу мүмкін болды.

Бұл ісікке қарсы дәрілерді зақымдалған мүшеге жеткізуді қамтамасыз етеді. Жұмыртқалы фосфатидилхолин мен холестерин нен алынған магнитті липосомдарды қолдану арқылы жануарларға жасалған тәжірибелер құрамында кураре тәріздес диадоний, дитилин, пирокурин және дипироний препараттары магнит өрісіндегі нысана мүшеге жиналатынын көрсетті. Липосомдар мөлшері 0,01-2 мкм, ал олардың құрылымы жасушалы мембраналар арқылы кедергісіз енуіне мүмкіндік береді. Дәрілік заттардың құрамында магнитті бөлшектері жоқ магнитобасқармалы және бақылаушы липосомдардан шығу ки нетикасын зерттеу магнитті сұйықтықтың капсулалар құрылымына тұрақсыздандырушы әсер бермейтінін көрсетті. Қазіргі кезде табиғи фосфолипидті капсулалар полимерлерінен құрастырылған PHқ, сонымен қатар, кремний диоксидінен, титан диоксидінен жасалған бейорганикалық капсулалар және т.б. қосылды. Табиғи және жасанды синтезделген наноконтейнерлер ағзада медикаменттерді тасымалдау үшін өте жақсы үміткер болып табылады. Олар дәрілер ерігіштігін арттыруға, улылық пен тиімді дозаны азайтуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл контейнерлер және жасуша күйін бейнелей алати биосенсорлар жасауған жасушалар детоксикациясымен олардан зиянды заттарды жою үшін қолданыс тапты. Мысалы, бір бірімен формасы үшбұрышқа ұқсайтын құрылымға қосылған РНҚ үш тізбегінен тұратын нанокапсулалар (13.3 - сурет) жасуша ішіне қатерлі ісік жасушасының өсуін тоқтатуға жауапты РНҚ тізбектерін енгізуге мүмкіндік береді.

13.3 – сурет. РНҚ - нанокапсулалар

Таза биологиялық қолданылуымен қатар нанокапсулалар қоршаған ортаны улы металдар мен қауіпті биологиялық молекулалардан тазарту үшін, тұрақсыз химиялық қосылыстарды тұрақтандыру үшін , нанобөлшектердің коллоидты ерітінділерін жасау үшін перспективті болып табылады. Сонымен қатар, наноконтейнерлерге салынған метал дар мен жартылай өткізгіштер негізінде электронды наноқосқыштарды жасау бойынша зерттеулер жүргізілуде. Табиғи және наноконтейнерлерді одан әрі зерттеу олардың қолданылу ауқымының кеңеюіне әкеледі.

Аурулар диагностикасына арналған наножүйелер. Наножүйелердің медицинада қолданылуының маңызды ауданы олардың негізінде аурулардың бастапқы сатыларында пациент диагнозын дәл анықтауға арналған жаңа экспресс - диагностика әдістерін өңдеп шығару. Клиникалық медицина дамуының қазіргі заманғы деңгейінде лабораториялық зерттеулердің маңызы өте жоғары. Жаңа дәрілік заттарды, жаңа емдеу әдістерін, күрделі хирургиялық қолсұғушылықтар мен реанимациялық шараларды жүргізуді қолдану үздіксіз лабораториялық бақылауды қажет етеді. Соңғы онжылдықта бір стационарлы ауру адамға қатысты лабораторлық зерттеулер саны 3 есе артты. Келер жылдары бұл тенденция тек артып отырады. Қазіргі кезде колданылатын диагностика әдістерінің алуан түрлілігіне қарамастан, олардың көбісіжеткіліксіз спецификалылығымен өлшенетін концентрациялар талдауы немесе диапазонының сезімталдығына байланысты шектеулерге ие. Көптеген жалдау әдістері аналитикалық химияның автоматталмаған әдістемелеріне сүйенеді. Бұл әдетте төмен дәлдікке әкеледі, талдауды баяу әрі қымбат етеді. Сандық талдау жағдайында биомолекулалар ды анықтау күрделілігі талдау ұзақтығын арттыра түседі және оны жүргізу үшін лабораторияның болуын қажет етеді. Реанимациялық және хирургиялық практикада биохимиялық немесе иммунологиялық сынақтарды лезде жүргізу қажеттілігі туындайды . Осыған байланысты биологиялық белсенді заттарды (антигендерді, антиденелерді, ферменттерді, гормондарды, және т.б) сандық анықтаудың экспресс әдістерін дамыту мәселесі үлкен маңызға ие. 90 жылдардың ортасынан бастап вирустар, токсиндер, аллергендер мен наркотикалық препараттардың үлкен жинағына экспресс - сынақтар жүргізу мүмкіндігі пайда болды. Қазіргі кезде миокард инфаркті. жүрек мүкісі, ми ишемиясы, ауыр уытты күй сияқты ауыр аурулардың панельді экспресс- диагностикасының жүйелері оңделіп шығарылды. Мұндай жүйелердің жұмыс істеу принципі кан кұрамында белгілібір аурудың селективті маркерлерін анықтап, олардың арақатынасын талдауға негізделген. Диагностика ауру адамның төсегінің қасында 15 минутта жасалады, талдауға алынатын үлгілер алдын ала дайындауды қажет етпейді. Панельді жүйелер диагностиканың басқа әдістері (электрокардиография, компютерлі және магнито - резонансты томография) шамасыз болғанда ауру дамуының алғашқы сатыларында қолданылуы мүмкін. Панельдерді қолдану сапалы, жартылай сандық, ал кейде сандық нәтижелерді бірнеше минутта алуға мүмкіндік беріп, дәрігерлер тез арада ем түрін анықтап, сәйкес терапия қолдануына мүмкіндік береді. Biosite компаниясы 1992 ж. шығарған алғашқы панельдердің бірі (Triage Drugs of Abuse Panels) зәрде иммунохроматографиялық талдау мен тоғыз түрлі наркотикалық заттың метаболиттерін анықтайтын шағын портативті панель болды. Кейінірек 1999ж . осы компания ақуызды молекулаларға алғашқы экспресс - сынакты (Triage Cardiac Panel) жасады, ал 2001ж. бір панельде 100 ақуызды бір мезгілде анықтау мүмкіндігін көрсетті. Диагностикалық панельдердің жұмыс істеу принципі компоненттердің құрамында белгілі бір химиялық реагенттер (бұлармен әрекеттесу боялған немесе флуоресцирлеуші комплекстердің түзілуінеәкеледі ) бар панельдің қатаң детерминделген аудандарына микрока пиллярларлы диффузиясына негізделеді. Реакциялық ауданда зерттеу мақсатына байланысты талданатын молекулалармен байланысатын флуоресцентті белгіленген антиденелер немесе антигендер болады Иммунофлуоресцентті талдау әдістемесін қолдану үлкен ерекшелік пен сезімталдықты қамтамасыз етеді. Дәлдіктің артуы өлшеулер санын арттыру есебінен жүзеге асады. Бірақ иммуноабсорбциялық және иммунофлуоресцентті экспресс - талдау әдістемелерінің кемшіліктері де бар: спектроскопиялық әдістер жұтылу немесе флуоресценция жолақтарының бүркелу жағдайында және ерітінділер опалесценциясы негізінде дәл емес нәтижелер береді. Бұл мәселені шешу мақсатында биомолекулаларды анықталатын ақуыздарға қатысты комплиментарлы антиденелер немесе молекулалар моноқабатымен қапталған кеуекті кремнийдің композитті үлпектері негізіндегі гибридті наноқұрылымдармен детекторлау әдісі ұсынылды. Бұл тәсіл аналитикалық тұрғыдан да , экологиялық тұрғыдан да қарапайым әрі тиімді болады Биологиялық белсенді заттардың молеку лаларын комплементарлы ақуыздар көмегімен жоғары селективті түрде сорбциялау мүмкін болғандықтан, ерітіндідегі белгілі бір компоненттің концентрациясын анықтау резонансты сенсорлар (мысалы, беті жоғары дамыған кремнийлі немесе пьезокварцты пластинкалар) бетінде хемосорбцияланатын молекулалар массасын өлшеу арқылы жүргізілуі мүмкін.

Антидененің бактерияны, вирусты немесе патоген молекуласын басып алу кант иевердiң тербелістерінің жиілігінің өзгеруіне әкеліп, бұл биологиялық белсенді заттың мөлшерін дәл анықтауға мүмкіндік береді. Қазірдің өзі кантилевер бетін жасаумен қатар, оны белгілі бір биомолекулалар типіне қатысты ерекшелігінің болуын , яғни белгіленген биологиялық обьектілерді басып алуға қабілетті болуын жасауға бола ды . Бірнеше кантилeвeрді матрицаға біріктіріп, ортада патогендердің түрлі типтерінің болуын бір мезгілде детекторлауға болады . Оларды анықтауға резонациялаушы нанотаразылар «келтірілген» . Мұндай кұрылғылар күрделі ауруларды тез арзан және дәл диагностикалауға мүмкіндік береді бір чип қанның бір тамшысы бойынша толық диаг ностиканы қамтамасыз ете алады Бионанотехнологиялардың қазіргі дамуы комлексті медициналық наножүйелерді құрастыруға және бно орталарды жеке молекулалар деңгейінде бақылауға мүмкіндік береді Мұндай жүйелер күрделі болғандықтан, «чиптағы зертханалар» деген атқа ие болды (13.4 - сурет).

13.4 – сурет. Чиптағы зертхана

Мысалы, белгілі бір ақуызды молекулаларды немесе ДНҚ жеке спиральдарын анықтаумен қатар, олардың концетрациясын да анықтайтын ноносенсорлар прототиптері жасалды. Бұл полимеразалы тізбекті реакцияларға (polymerase chain reaction, PCR) байланысты мүмкін болады. Полимеразалы тізбекті реакциялар - температуралы - бақыланбалы циклді реакциялар көмегімен ДНҚ концентрациясын арттыруға мүмкіндік беретін ферментативті әдіс, PCR реакцияларында ДНҚ молекулаларының саны әрбір цикл сайын еселенеді. Қазіргі кезде мұндай құрылғылар клиникалық сынақтан өтіп, қатерлі ісік аурулары кезіндегі сирек кездесетін ДНҚ мутацияларын анықтау үшін қолданылады Чиптағы зертханалар канның экстесті комплексті талдауын жүзеге асыруға мүмкіндік береді, аллергендердің болуын және олардың белгілі бір препараттарға деген деңгейін немесе диабетті аурулардың қанындағы глюкоза мөлшерін анықтайды. Наноматериалдардың бионанотехнологияларды қолданылуының ең манызды аудандарының бірі ауруларды алгашкы сатыларда диагностикалау болып табылады. Ол үшін іn - vivo ауруларды (яғни тірі ағзаның ішіндегі) танып білудің арнайы жүйелері өңделіп шығарылуда.

Микробиология мен медицинаға арналған наноаспаптар. Бионанотехнологиялардағы қазіргі заманғы зерттеулер хирургиялық аспаптарды қолданумен жүзеге асыруы мүмкін жасушалы деңгейдегі жұмыстармен қосарланғандықтан, жасушалы хирургиялық даму мен мөлшері аз биологиялық обьектілердің функцияларын зерттеу тікелей жұмыс істеуші аспаптарды миниатюризациялауға және мөлшері моле кулалар мөлшеріне шамалас обьектілерді манипуляциялау қабілетіне байланысты. Мұндай аспаптар қажеттілігі қазіргі заманғы микробиология мен генді инженерия мақсаттарымен анықталады Микробиологиялық операцияларды жүргізу жолындағы алғашқы мәселе - мөлшері ондаған нанометрден кем жеке заттардың бақыланбалы түрде орнын ауыстыру болып табылад . Бұл мәселені 1999 жылы Гарвард университетінің зерттеушілері шешті. Олар көміртекті нанотүтікшелер негізіндегі алғашқы нанопинцетті құрастыры, оны диаметрі 300 нм полистиролды микросфералардың орнын ауыстыру үшін қолданды.

Нанопинцет – диаметрі шамамен 50 нм көп қабырғалы көміртекті нанотүтікшелер шоғыры бекітілген және конусоидалы ШЫНЫ пипеткасының екі жағы шаңдатылған беттеспейтін алтын электрод тары . Электродтарға шамалы кернеу бергенде (8B) түтіктер ұштары электростатикалық күштер есебінен бірігіп, мөлшері шамамен 300 Hм коллоидты бөлшектерді басып алады, ал кернеуді алып тастағанда пинцеттің қайтымды «ашылуы» жүзеге асады. Құрамдас элементтер мөлшерлерін өзгерту , бәлкім , нанопинцет ұштарының арасындағы түрлі қашықтықтарды алуға мүмкіндік береді және сәйкесінше мөлшері әртүрлі обьектілерді , соның ішінде жасушалар мен жасушаішілік құрылымдарды , жеке ірі молекулаларды манипуляциялау перспек тиваларын ашады . Сонымен қатар , мұндай нанопинцет көмегімен синтетикалық әдістермен алынуы мүмкін емес ұйымдастырылған наноқұрылымдардың жаңа түрлерін құрастыруға болады Жасушалы хирургияга арналған аспаптар санын арттыруға жасалган келесі қадам 2006 NISТ және Колорадо университетінің зерттеушілер тобының миниатюрлі наноскальпельді жасауы болды. Бұл аспаптың жүзі екі ұшталған полиррамды ине арасында электрохимиялық нанотүтік болды. Болашақта мұндай «пышақ» көмегімен жеке жасушалар мен ұлпаларды жоғары дәлдікпен кесуге болады.

Нанопышақтың басқа потенциалды қолданылуы – оның зерттеу мақсатында қолданылуы болып табылады. Мұндай өткір және шағын ультраатомды қолдану арқылы қалыңдығы 100 нм - ден аспайтын кесінділер дайындап, жасушалы денелерді (мысалы, митохондрияларды, жасушалы ядроларды және т.б.) бір жасушаның ауқымында тікелей зерттеуге болады. Оренсель университетінің зерттеушілері сұйық сынамаларды жасушалы мембраналар арқылы,  оларды зақымдамай дозациялап енгізуге қабілетті алғашқы наношприцті жасағанын хабарлады. Шприц идеясы қарапайым – ине ретінде болатын көміртекті нанотүтікті шприц резервуары болып табылатын макроскопиялық шыны капиллярлармен қосып , өзекті сыртқы қысымды абайлап бақылау мүмкіндігін жүзеге асыру қажет Американдық ғалымдар диаметрі 200 нм коп қабатты коміртекті нанотүтікке құрамында 10нм темір оксидінің бөлшектері бар магнитті сұйықтықты толтырды да, магнитті өріс көмегімен мұндай «магнитті» нанотүтікті шыны капилляр өзегіне енгізіп , косылу орнын герметиза циялады .

Сонымен қатар, қазіргі кезде нанометрлі масштабтағы өлшегіш құралдар жасалған: 10-15 т - ға дейінгі обьектілер массасын анықтайтын нанотаразы (2000 ж.) және нанотермометр (2003 ж.). Бәлкім, нанобөлшектердің өте кішкентай мөлшері олардың масса сын әдеттегі әдістемелермен өлшеуге мүмкіндік бермейді . Ең соңғы құралдардың өзі 10-9 дәлдікке ие, бұл жеке нанобөлшектер массасынан біршама көп Нанообьектілер массасын өлшеудің айқын әдісі өлшегіш наноқұрылғылардың өзіндік тербелістер жиіліктерінің өзгеруіне негізделген резонансты әдістемелер болуы мүмкін . Мысалы, көміртекті нанотүтікшелер тербелістерінің жиіліктерін олардың жоғары электроткізгіштігін қолдану арқылы өлшеуге болады. Егер бір ұшы берік бекітілген, ал екінші ұшы бос көміртекті нанотүтікке сыртқы кернеу берсе, индукцияланған заряд бос ұшқа шоғырланып, электростатикалық күштер есебінен нанотүтіктің бастапқы орнынан ауытқуы жүзеге асады. Кері және оң кернеуді ауыспалы түрде қосу түтіктің « жүктеу - жүксіздендіру » циклін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Егер одан әрі барып, кернеуде осцилляция жасаса, нанотүтіктің өзіндік тербелістерінің жиілігі бар резонанска жетуіне болады. Бұл берілген сипаттаманы дәл өлшеуге мүмкіндік береді. Көміртекті нанотүтік тербелістерінің резонансты жиілігі диаметрмен, ұзындықпен, илуге беріктілікпен анықтады және оның жеке сипаттамасы болып табылады. 2000ж. бұл принциптi Georgia Institute of Technology ғалымдары әлемдегі ең кішкентай және сезімтал таразыны жасауга колданды. Шындыгында, жеке нанотүтікшелердің өзіндік тербелістерін жиілігін анықтап, оған зерттелетін үлгіні бекітсе, тербелістердін резонансты жиілігі жүксіз анотүтікке караганда 40% -ға азаяды. Нәтижесінде жоғары дәлдікпен үлгіні массасы есептеуге болады .

Ол үшін көміртекті нанотүтікті, оның кермектігін анықтау үшін, тек «калибрлеу» қажет. Мұндай таразылар болашақта үлкен биомоле кулалар мен биомедициналық обьектілердің, мысалы вирустардың массасын өлшеуге қолданылуы мүмкін.

Барлық аталған наноқұрылғылардың ерекше құрылымы, мөлшерлері және физикалық қасиеттері (жоғары механикалық беріктік пен серпімділік, электр тоғын өткізу қабілеті, ішкі өзек қуыстарын капиллярлы эффект есебінен түрлі заттармен толтыру қабілеті) көптеген химиялық орталарға қатысты жоғары инерттілікпен үйлесімде олардың кең ауқымды, соның ішінде медицинада қолданылуын анықтайды. Ерекше геометриялық мөлшерлеріне (қалыңдығы 0,4-100 нм , ұзындығы 20- 100 мкм), химиялық инерттілігіне және жоғары механикалық беріктігіне байланысты көміртекті нанотүтікшелерді хирургиялық наноаспаптар элементтері ретінде қолдану мөлшерлері 1 нм – 100 мкм диапазонында жаткан обьектілермен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл ірі молекулалар (декстрин, антиденелер, ақуыздар), вирустар, бактериялар немесе жасушалар сиякты биологиялық обьектілердің спектріне сәйкес келеді. Алайда, наномедицина дамуындағы негізгі мәселе мен негізгі тенденция аталган ауруларды диагностикалау мен емдеу жүйелерін біріңғай комплеске интеграциялау болып табылады. Ол комплекс адам ағзасынын кан тамырлары мен лимфатикалық жүйелері бойынша қозғалып, барлық кедергілерден өтіп, ауру жасушаларды табады да, олардың диагностикасы мен емделуін жүзеге асырады. Содан кейін еш зиян келтірмей ағзадан кетеді. Мұндай жүйелер нанороботтар ұғымымен орайластырылады.

Қазіргі заманғы хирургияда, травмотологияда және стоматология да пішінін есте сақтауы бар материалдар қолданылыс табуда. Пішіңді есте сақтау эффектісі белгілі бір жағдайларда пішіннің қайтымды түрде өзгеруі кезінде байқалады, бұл техниканың бірқатар салаларында қолданылады. Эндоскоптардың жұмыс істеуші мүшелері, буындарға арналған фиксаторлар мен қапсырмалар (скобы), зәр ағардан тастарды шығаруға арналған экс- тракторлар пішінді есте сақтау эффектісінің кейбір медициналық қосындылары. Бұл құралдардың берілген формасының қалпына келуі адам ағзасының температурасы есебінен немесе электр тоғымен қыздыру кезінде жүзеге асады.

Ультрадисперстіұнтақтар түріндегі түрлі дисперсті жүйелер биологиялық және радиологиялық қарудан қорғауға перспективті деген бірнеше қысқаша мәлімдеме бар, бірақ нақты мәліметтер бұл мәселе бойынша жоқ. Соған қарамастан нанобөлшектердің биологиялық қасиеттері туралы ақпарат кеңеюде (мысалы, күміс, алмаз, фуллерендер нанобөлшектерінің антимикробты қасиеттері, темір мен басқа металдардың ультрадисперсті ұнтақтарының дәнді дақылдар мен дәнді бұршақтар дақылдар өнімділігіне, сонымен қатар ойық жараның жазылуына және ұлпалар регенерациясына әсері және т.б.). АҚШ - та келер жылдары металлоксидті нанобөлшектердің (әскери улы заттарды залалсыздандыру үшін , әскер мен халықты лаңкестер шабуылы кезінде қорғау үшін), сонымен қатар ауаны тазалау дезинфекциялауға арналған дәрі немесе түйіршік түріндегі жоғары кеуекті нанокомпозиттердің (мысалы, ұшақтарда, кеңселерде, казармаларда және т.б.) коммерциялық өндірісі жоспарлануда. Сонымен қатар, нанобөлшектердің тірі ағзаға улы әсерін ескеру қажет. Кремний қосылыстары мен бериллий болшектерінің адам денсаулығына кері әсер беретіні белгілі. Басқа да ультрадисперсті ұнтақтар түріндегі заттар, соның ішінде көміртекті нанотүтікшелер де, қауіпті болуы мүмкін.

Диаметрі 100 нм - ден кем полимерлі наноталшықтарды дайындау кең қолданыс табуда . Бұл талшықтарды жараның өздігінен жа зылуына және күй диагностикасына мүмкіндік беретін « белсенді » киім дайындауға қолданады. Аурулар диагностикасын молекулалық деңгейде жүргізуге мүмкіндік беретін ДНҚ - зондтары мен ақуыз зондтары бар биочиптер үлкен қолданыс тапты. Бұл чиптерді дайындау құрамында флуоресцентті не месе басқа белгілер бар ДНҚ (немесе акуыздар) молекуласын арнайы астарға қондыруды ескереді. Микрочиптарға талданатын аурулардың қоздырғыштарындағы зондтар мен гендер кондырылады. Генетикалық ақпаратты тіркеу суретті интегралды сызбанұсқаларды түзудің литографиялық әдістеріне ұқсас технологиямен қамтамасыз етіледі. Микрочипте ДНҚ немесе ақуыздарды зерттелетін обьект компоненттерімен байланыстыру сканермен анықталып, компьютермен өңделеді. АҚШ - та биочиптердің коммерциялық өндірісімен бірнеше фирма айналысады. Ресейде биочиптер бойынша бастаушы зерттеулер мен өңдеулер (сонымен қатар оларды дайындау) PFA - ның молекулалық биология институтында жүргізіледі. ДНҚ негізіндегі наноэлектромеханикалық құрылымдар мен на носенсорлар - салауатты өмір салтын ұстану мен емдеу шараларының жоғары деңгейін қамтамасыз етуі мүмкін, адам ағзасына арналған перспективті аса миниатюрлі молекулалық қозғалтқыштар  қажет мен диагностикалық құралдар болып табылады. Бұл бағытта зерттеулер белсенді жүргізілуде.

Бақылау сұрақтары

- Медицинаға арналған құрылма наноматериалдарды атаңыз.

- Нанофармакология мен нанодәрілер, олардың жасалу жолдарын түсіндіріңіз.

- Медицинадағы магнитті наноматериалдарға сипаттама беріңіз.

- Нанокапсулалар дегеніміз не?

- Нанодәрілер мен наномедицина дегенді қалай түсінесіз?

- Микробиология мен медицинаға арналған наноаспаптар туралы қысқаша сипаттама беріңіз.

№14 Дәріс

Тақырып. Кеуекті материалдар мен арнайы физикалық-химиялық қасиеттері бар материалдар

- Кеуекті материалдар

- Мезокеуекті материалдар

- Арнайы физикалық қасиеттері бар материалдар

- Магнитті материалдар

- Ядролық материалдар

Катализаторлар, бояулар, кеуекті орталар, соның ішінде фильтрлер, химиялық энергия көздері мен сенсорлар – бұл химиялық және басқа да өнеркәсіп салаларындағы наноматериалдардың сипатты қосындылары. Кеуекті наноқұрылымдар газ қоспаларын бөлу үшін қолданылады (мысалы, молекулалық массаларымен ерекшеленетін изотоптар мен басқа да күрделі газдар). Әдеттегі цеолиттердегі кеуектер мөлшері 0,4-1,5 нм интервалында өзгереді және цеолитті түзетін циклді құрылымдардағы оттегі атомдарының санына тәуелді. Мысалы, оттегі саны 10 цеолиттер (кеуек диаметрі 0,63 нм) молекулалық - кинетикалық диаметрлері сәйкесінше 0,51 және 0,69 нм н – гексан мен циклогександы бөлу үшін қолданылуы мүмкін. Көптеген кеуекті наноқұрылымдар беті өздігінше каталитикалық қасиеттерге ие екенін ескеру қажет. Осыған байланысты донорлы акцепторлы әрекеттесу тұрғысынан кеуекті тасымалдағыштарды қышқылды (HZSM-5, HY, HL типтері), нейтралды (силикагель) және негізді (Mg, AI, Tі оксидтері және сілтілік цеолиттер) деп жіктейді. Әртүрлі бөлу үдерістеріндегі жоғары селективтілік каталитикалық құбылыстар (мысалы, ксилол типінің органикалық қосылыстарының изомерленуі кезінде қолданылатын) есебінен артады.  АҚШ-та өңделіп шығарылған цилиндрлі кеуектерінің мөлшері 2-10 Hм алюмосиликатты цеолиттер (МСМ-41) мұнай мен мұнай өнімдерін каталитикалық өңдеу кезінде кеңінен қолданылады.

Химиялық реакциялардың жоғары селективтілігіне жету мен оны үдету мақсаты нанонысандар ауқымында жаңа катализаторлар мен зерттеулерді жасауға талпыныс береді. Нанотехнология жетістіктері есебінен алынған катализаторлар перспективтілігі көптеген мысалдар мен көрсетілуі мүмкін. А, С , Е , К дәрумендерін және хош иісті заттарды алу кезіндегі органикалық синтез реакцияларында полимерлі матрицалар мен Al2O3  бетіндегі палладий нанобөлшектерінің жоғары іріктемелілігі (селективтілігі) мен белсенділігі анықталған, цеолитті матрицалардағы мыс оксидтері мен темір тобы металдарының қосылыстары көміртек монооксиді мен металдың тотығуы кезінде күшті әсер берді.

ДНК негізіндегі жоғары тасымалдағыштарды жасау жаңа сүзгіштік (филтрациондық), каталитикалық Композициялық жүйелерді өңдеп шығару бойынша перспективті бағыт ретінде қарастырылады. Мысалы, олардың қалдық газдарды қиын бұзылатын канцерогенді диоксиндерден тазартуға қатысты жоғары сорбциялық сипаттамалары көрсетілді.

Нанокристалды TiO2-нің фотокаталитикалық қасиеттері түрлі ғимараттардағы ауаны (пәтер, цех, балабақша, аурухана, кеңсе және т.б.) тұрмыстық және өнеркәсіптік текті органикалық ластағыштардан тазартуға арналған құралдарда қолданыс тапты. Құралдардың жұмыс істеу принципі нанокристалды TiO2 бетіндегі органикалық қоспалардың ультракүлгін сәулелер әсерінен фотокаталитикалық тотықсыздануына негізделген (14.1 - сурет ).

14.1- сурет. Фотокаталитикалық ауа тазартқыштың сызба нұсқасы

Ауаны түрлі химиялық қосылыстардан тазарту бойынша зерттеулер нәтижелері 14.1 - кестеде келтірілген.

14.1-кесте

Фотототықтырғыш тазартудан кейін ауадағы қоспалар

концентрациясының өзгеруі  (тұйық көлем 190л, t=2сағ)

| Қоспалар | Концентрациялар, мг/м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | бастапқы | соңғы | шекті рұқсат етілген |
| Ацетон | 270 | 15 | 200 |
| Гексан | 600 | 85 | - |
| Бензол | 25 | 0,5 | 5 |
| Хлороформ | 600 | 15 | - |
| Көміртек моноксиді | 50 | 0,1 | 20 |
| Толуол | 500 | 15 | 50 |
| Пиридин | 5 | 0,01 | 5 |
| Формальдегид | 5 | 0,01 | 0,5 |
| Екіхлорэтан | 50 | 0,5 | 10 |
| Ксилол | 300 | 15 | 50 |

Бұл мәліметтер фотокаталитикалық тотықтырудың тиімділігін дәлелдейді. Одан кейін тазартылған ауа құрамында зиянды қосылыстар мен тотығу өнімдері — көміртек диоксиді мен су буларының мөлшері азаяды. Мұндай құралдар В.Н. Троицкийдің басшылығымен жасалып, ЖАҚ «Наноматериалдар» (Черноголовка, Мәскеу облысы) фирмасы мен шығарылады. TiO2, мен CdSe - ден жасалған үлпектер мен кеуектілігі жоғары қабаттар күн батареялары мен жарық диодтары үшін перспективті деп саналады. Ультрадисперсті ұнтактар көп қабатты фильтрлерді дайындау үшін қолданылады. «Ультрам» (Мәскеу) ғылыми-өндірістік орталығында В.Н. Лаповка мен Л.И. Трусов басшылығымен TiN немесе TiO2,негізіндегі ультрадисперсті ұнтақтан жасалған қабаты бар кеуекті тат баспайтын болаттан жасалған пластикалы және түтік тәрізді фильтрлеуші элементтердің түрлерін өңдеп шығарды. Мұндай фильтрлердің газды орталар үшін фильтрлеу жұқалығы 10 нм - ге дейін жетеді (қысым ауытқуы 0,1 бар) және сұйық орталар үшін сүзу жұқалығы 10-100 нм-ге дейін жетеді (қысым ауытқуы 2-5 бар). Сүзгілер Ресейде, АҚШ-та және ЕЭО елдерінде эксплуатациялық сынақтан өтіп, патенттелген. Су - май эмульсияларын бөлу, ағынды сулар мен сұйық радиоактивті қалдықтарды тазарту, жасушалар ыдырауының өнімдерін фильтрлеу – бұл жұқа тазарту фильтрлерінің қолданылу аудандарының толық емес тізімі.

Гидриттер сутегі аккумуляторлары ретінде бұрыннан қызығушылық тудырады . Қазіргі кезде FeTi - H2, LaNi5 -H2 , және т.б. сияқты жүйелерге арналған көптеген техникалық қосындылар белгілі. Бірақ құрамында 7.65 мас. % H2 бар магний гидридін MgH2 қолдану үдерістің қанағатсыз кинетикалық сипаттамалары мен күрделенеді , бұл бөлшектер бетінде оксидті үлпектердің бо луына байланысты.  Mg2Ni қоспаларын қосу мәселені жеңілдетеді, бірақ ең тиімдісі Mg ( MgH2) - FeTi , Mg (MgH2) - LaNi5 , Mg (MgH2) TiO2, Mg(MgH2) - (V,Nb) және т.б. типтегі нанокомпозицияларды алу арқылы қарқынды ұнтақтауды (механохимиялық өңдеуді) қолдану болып табылады. Бетте механохимиялық өңдеу үдерісінде пайда болатын және каталитикалық әсер көрсететін магнийлі бөлшектердің болуы, сонымен қатар нанокристалды құрылымның түзілуі гид рлеу - дегидрлеу сипаттамаларын және магний гидридінің сутекті сыйымдылығын арттырады. 6.29-суретте MgH2 ұнтақтарынан алынған сутегінің 20 сағат бойы ұнтақтауға дейінгі және одан кейінгі (меншікті бет 1,2   м2/г-нан 12,1  м2/г -ға дейін артады) адсорбция және десорбция (қисыктары, сонымен қатар, ұнтақталған MgH2) + V (5 ат.%) қоспаларының (ванадий бөлшектерінің орташа мөлшері шамамен 60 нм) әрекеті көрсетілген. Ұнтақталған MgH2 үшiн сорбция және де сорбция параметрлерінің өзгерісі мен ванадий қоспаларының әсері айқын байқалып тұр. Магний гидридінің сорбциялық қасиеттерінің едәуір белсенділігі сонымен қатар , ұнтақтау кезіндегі графит қоспаларын енгізу кезінде де байқалады.

14.2 - сурет. Сутегінің 150°С (а), 300°C (б) температурада және 1 МПа (а) , 0,015 МПа (б) кысымда ірі кристалды (1) және ұнтақталған (2) MgH2-ден, сонымен қатар ұнтақталған MgH2 + V ( 5 ат.% ) қоспасынан сорбциясы (а) мен десорбциясының (б) кинетикасы

NaAIH4- ке бірлескен ұнтақтау кезінде енгізілетін Ті нанобөлшектерінің шамалы қоспалары сутегі сорбциясының жылдамдығын 40 есе арттырады және 4,6 мас.% сутегінің мөлшерін қамтамасыз етеді. Фуллерендер мен көміртекті нанотүтікшелерді сутегіні сорбциялау мақсаты үшін қолдану да перспективті болып саналады. Теориялық тұрғыда фуллеренді негіздің бұзылуынсыз құрамында 7,7 мас.% бар С60Н60 молекуласының алынуын күтуге болады. Бірақ мұндай гидрофуллеренді синтездеу мүмкін болмады; көміртекті наноқұрылымдардың сорбциялық сипаттамалары туралы тәжірибелік ақпарат қарама-қайшы және тәжірибелік мәліметтерді жинау жалғасуда.

Механохимиялық өңдеу басқа типтегі аккумуляторлардағы өткізгіш қасиеттерін жақсарту үшін (метил-ионды және никель - гидридті батареялардың катодты материалдары үшін) қолданылады. «Nanopowder Enterpriсеѕ incorporated» (АҚШ) фирмасы автомобильдік , ғарыштық және әскери техникада қолданылатын литийлi аккумуляторлардың электродтары үшін литий және қалайы қосылыстарының (Li4Ti5O12, LiMnO2, LiVOx, SnO2,) наноұнтақтарын шығарады. Батареялардың сыйымдылық , жұмыс істеу мерзімі, зарядтау/разрядтау жылдамдығы және басқа сияқты маңызды сипаттамалары наноматериалдарды қолдану кезінде жақсара түседі. Көміртекті нанотүтікшелерді литийлі батареяларды қолдану мүмкіндігі бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілуде. Жоғары разрядты сипаттамалар, әдеттегі графитті электродтармен салыстырғанда, нанотүтікшелердегі литий концентрация сын арттыру есебінен болады деп күтілуде. Zn, AI, Tio, ZnO2 және басқа да ультрадисперсті ұнтақтары лак және бояу жасау өнеркәсібінде және косметикада бұрыннан қолданылуда. Салыстырмалы жаңа аудан — принтерлер үшін тиімді сия жасау. ZnO2 негізіндегі жұқа ұнтақтар перспективті болып табылады.

Қоршаған ортаның мониторинг мәселесіне байланысты жартылай өткізгіш оксидтер ( SnO2, MoO3, WO3, TiO2, Ln2O3, және т.б.) негізіндегі газды сенсорлар қызығушылық тудырады.  14.3 - суретте сенсорлы қабатпен қыздырылатын аналитикалық қондырғы көрсетілген . Ылғалдылықты өзгерту кезінде CO, CH4 және C2H5ОН -ты, сонымен қатар, CO, CH4 және H2 - ні селективті анықтау мүмкіндігі көрсетілген. Бірқатар елде (мысалы, Италияда) бензоко лонкалар маңында атмосфера құрамын бақылау үшін нанокристалды сенсорларды қолдану тәжірибесі бар, бірақ құнын азайту және тұрақты жұмыс істеу ұзақтылығы мәселелері әлі де шешілген жоқ. Осыған қарамастан наносенсорлардың жоғары сезімталдық, селективтілік, физикалық- химиялық және физикалық - механикалық қасиеттерін өзгерту мүмкіндігі сияқты жағымды қасиеттері олардың кеңінен қолданылу перспективасын анықтайды.

14.3-сурет. Қалыңдығы 0,8 мкм SnO2 үлпегі негізіндегі сенсорлы қондырғының сызбанұсқасы

Арнайы физикалық қасиеттері бар материалдар – бұл магнитті жұмсақ және магнитті қатты бұйымдарды; өткізгіштерді және диэлектриктерді; лазерлі, құралды, өлшегіш, санағыш және атомды техникалық түрлі компоненттерін дайындауға арналған материалдар тобы.

Магнитті материалдар. Соңғы жылдары аморфты күйден ба қыланбалы кристалдау арқылы алынған наноматериалдардың қасиеттерін зерттеу нәтижесінде Жапон ғалымдары кристалды және аморфты балқымалармен салыстырғанда статистикалық және динамикалық магнитті қасиеттері жоғары магнитті жұмсақ материалдардың жаңа тобын ашты. Бұл Nb, Cu, Zn және кейбір басқа ауыспалы металдардың азғана қоспасы бар Fe-Si-В негізіндегі балқымалар. Балқытпадан шынықтырудан кейін бұл балқымалар аморфты болады, оптималды параметрлер 530-550°С температурада жарым - жартылай кристалдау кезінде , яғни бөлшектерінің мөлшері шамамен 10 нм реттелген Fe - Si (18-20) % нанокристалды фазасы бөлінгенде алынады. Аморфты матрицадағы нанобөлшектердің көлемдік үлесі 60-80 %. Балқымалар төмен коэрцитивті күйге (5-10 А/м) және қайта магниттелуге аз шығын болғанда (200 кВ/м3) әдеттегі және жоғары жиіліктерде жоғары бастапқы магниттік өткізгіштікке ие. Бұл олардың электротехника мен электроникада трансформаторлы өзектер, магнитті күшейткіштер мен импульсті энергия көздері ретінде, сонымен қатар магнитті жазба мен қайта жаңғырту техника сында қолданылуын қамтамасыз етеді. Әлем бойынша жылына 1000т балқымалар шығарылады.

Жоғары тығыздықты магнитті жазбалар бүркеншіктері үшін қиын балқитын қосылыстардың қоспасы (ZrN, AIN және т.б.) бар нанокри сталды темір үлпектерін қолдану перспективті. Үлпектер азотты плазмада Fe балқымаларынан нысананы магнетронды шашырату арқылы алынады.

Наноқұрылым есебінен мұндай балқымалардың қанығу индукциясы жоғары (1,6-1,8Т) , ал коэрцитивті күші аз (4-6 А/м) болады. Құрылымда қиын балқитын бөлшектердің болуы жеткілікті термиялық тұрақтылық пен тозуға деген жоғары төзімділікті қамтамасыз етеді.

Басым бөлігінде механохимиялық синтез әдістерімен алынатын Fe-Nd - B және Fe - Sm - N негізінде нанокристалды магнитті қатты материал дар да кеңінен қолданылады. Жоғарғы коэрцитивті күш (2000 кА/м) пен жоғары магнитті энергия ((ВИ)=175 кДж/м3) олардың аз мөлшерінің тұрақты магниттерді дайындау үшін тиімді қолданылуын қамтамасыз етеді.

Тәжірибелік диодтар мен транзисторларды, яғни көміртекті нанотүтікшелер мен басқада нанообьектілер негізіндегі екі және үш электронды элементтерді жасаудың мысалдары көп. Бір электрон ды молекулалық транзистор сызбанұсқасы 14.4- суретте көрсетілген. Графит бетіндегі стеарин қышқылының көп қабатты үлпектерінде (Ленгмюр - Блонджетт үлпектері) орналасқан Pb3(CO)3(PC6H53)4 типіндегі қосылыстар лигандты қабыршақтары Pd және Pt негізіндегі кластерлі бөлшектер реттелген екі өлшемді торды түзеді. Вольтамперлі сипаттамаларды зерттеу наноэлектрониканың бір электрон ды сызбанұсқаларын құрастыру мүмкіндігін дәлелдеді. Бағалау көрсеткендей, мұндай құрылымдардағы элементтер тығыздығы 1см2 - ге 1013 - нен астам, ал тез әсер көрсету 1 с аралығында 1012 операциядан астам болуы мүмкін.

14.4-сурет. Көміртекті нанотүтікшелер негізіндегі өрісті эмиттер сызбанұсқасы

1- астарға перпендикулярлы орналасқан түтіктерден тұратын үлпек; 2- изоляция; 3 - тор; 4 - анод

14.5 - сурет. Молекулалық бiрэлектронды транзистордың сызбанұсқасы 1- Ленгмюр - Блоджетт үлпегі; 2 – кластер; 3 – басқарушы электрод; 4 - сканирлеуші туннельді микроскоптың инесі

Жоғарыда аталған мысалдар микромөлшерлерден нано мөлшерлерге біртіндеп ауысып келетін электрониканың дамуындағы наноматериалдар рөлін көрсетеді. Мурдың эмпирикалық заңына сәйкес электронды құрылғылар мөлшері уақытқа байланысты экспоненциалды түрде азаяды (шамамен 1,5-2 жылда екі есе азаяды). Бұл болжамдардың жүзеге асуына байланысты пессимизм білдірілген, өйткені әдеттегі технологиялар электроника дамуының мұндай қарқындарын қамтамасыз ете алмады. Бірақ, нанобаспалы литографиядағы және басқа да нанокұрылымдарды жинактау әдістеріндегі соңғы жетістіктер наноэлектроникадағы табыстарға үміт береді. Осыған байланысты молекулалар мен супермолекулалы материалдарды қолданатын молекулалық электроника әдістеріне үлкен көңіл бөлінуде. Көміртекті нанотүтікшелерден жасалған сымдармен қосылған және молекулалардан электронды сызбанұсқаларды жинау іске асады, жазу тығыздығы қазіргі заманғы құрылғылардан миллион (!) есе жоғары құрылғыларды жасауға мүмкіндік бар. Сонымен қатар, қолданылатын куат миллиард (!) есе азаяды деп күтілуде .

Құрамында ротаксан молекулалары бар молекулалық ауыстырып қосқыш, мысалы, қызығушылық тудырады. Бұл молекулалар сыртқы әсерлерден (мысалы, жарық, магнит, электр және температуралық өрістер) қайтымды түрде бір- біріне қатысты орналасуын өзгертуі мүмкін.

Ротаксандар негізіндегі молекулалық ауыстырып - қосқыштар қосылған түрде (әдетте бұл химиялық тотықсызданған күй) бос орбитальдар арасындағы электрондардың түннельденуі есебінен өткізгіштікке ие. Берілген кернеуді арттырғанда пайда болатын тотыққан күйде кедергі пайда болып, түннельдену мүмкін болмайды (ауыстырып - қосқыш ажырайды). Бұл екі күй өткізгіштерінің айырымы 103, бұл әдеттегі жартылай өткізгіш транзисторлардан (бұларда 106) біршама төмен. Мұндай құрылғылар үшін басқа молекулаларды іздеу жалғасуда.

Ядролық материалдар. Кеуекті бериллий термоядролық реакторлардың тритий қайталаушы бланкетін дайындау үшін перспективті болып саналады. Кеуектілігі 20-30% бериллийден жасалған бұйымдар нейтрондар ды көбейткіш пен бейнелегіш рөлін атқарады. Мұндай бұйымдардың беріктігін арттыру үшін және ашық куыстары бар микроұяшықты құрылымды түзу үшін ірі кристалды бериллий ұнтағына Вен қосылады. Оның бериллий нанобөлшектерінің түзілу есебінен ыды рауы бөлшектер арасындағы беттесудің беріктелуіне, ал сутегінің бөлінуі ашык куыстардың түзілуіне мүмкіндік береді. Сәулелену өнімдерінің шығу жолдары ретіндегі бөлім беттерінің көп болуынан нанокристалды құрылым жоғары ағынды жылдам және жылулық атомды реакторлардың жылу бөлетін элементтеріне арналған аз ісінетін қабыршақты және жанармайлық материалдарды жасау кезінде пайдалы болуы мүмкін.

Бақылау сұрақтары

- Кеуекті материалдар дегеніміз не?

- Мезокеуекті материалдар деп қандай заттарды айтады?

- Арнайы физикалық қасиеттері бар материалдарға мысал келтіріңіз.

- Магнитті, ядролық материалдарға сипаттама беріңіз.

№15 Дәріс

Тақырып. Нанотехнологияның келешегі мен соңғы кездегі жетістіктері

- Нанотехнологияның келешегі

- Химиялық наносенсорлар

- Полимеризация нәтижесіндегі «Нанофанера» (нанотақтай)

- Химиялық нанодетекторлар

- Қышқылды орта нанодатчиктері

- ДНҚ наносымдары

- Жаңа типті гибридті нанобөлшектер

Нанотехнологияның келешегі. Биологиялық және химиялық ұстанымдарға, атомдық құрастыруға негізделген нанотехнологиялар өлшемдері 1-10 нм аралығында болатын функционалды құралдар жасауға мүмкіндік береді. Органикалық химияда көптеген жылдар бойы химиялық синтез көмегімен наноқұрылымдар жасалуда. Беттік микроскопия, кремнийлі құрылымдар өндірісі, биохимия, физикалық химия және информатика салаларындағы жетістіктер арқасында соңғы он жылдықта атомарлық деңгейдегі құрылымдар өндірісі мен оларды басқаруда аса көрнекті нәтижелерге қол жеткізілді.	Қоғам үшін үлкен мағынасы бар және оған әсер ете алатын нанотехнологиялардың арқасында жеке атомдардан жаңа молекулалар мен материалдар алу мүмкін болғандықтан ғалымдардың қызығушылығы туындап отыр. Нанотехнологиялар мен олардың пайдалану аймақтарының қарқынды дамуы анық көрініп тұр. Нанотехнологиялар XXI ғасырдың негізгі технологиясының бірі болып қалыптасып келеді.

Микро және макро нанотехнологияның дамуымен бұрында ғылыми фантастика болып есептелген нәрселер ғылымға айналып келеді. Осыдан 100 жыл бұрын ұялы телефондардың болуын болжау да мүмкін емес еді, алайда микроэлектрониканың жетістіктерінің арқасында қазір олар хотдогтар тәрізді қол жетімді әрі әдеттегі затқа айналды. Сіз қазіргі өмірімізді қысқатолқынды пеш, компютер және интернетсіз елестете аласыз ба? Не болды? Адамдар ақылдырақ болып кетті ме? Әрине, жоқ. Шындығында ғылым мен техниканың кез келген жетістіктері алдыңғы жаңалықтарға негізделген. Сонымен, көптеген жылдар бойы жаңа ғылыми нәтижелерге таңғалу жинақтала береді.

Ғалымдар мен инженерлер үнемі ізденіс үстінде жүреді: олар бір сұраққа жауап тапса, жауабы жоқ жаңа бірнешеуі туындайды. Фуллерен молекулалары ашылғаннан кейін материалдарды беріктендіру мен жеке атомдар мен молекулалар көмегімен ағзаның белгілі бір жеріне дәрі-дәрмектерді нүктелік жеткізу идеялары шындыққа айналды. Жалпы халықтың таң қалуына наномасшабты әлем өте кішкене ғана емес, ол біздің өмірімізге революциялық өзгерістер алып келуі мүмкін екендігі анық болды! Соңғы 10 жыл бойы ғалымдар мен инженерлер наноматериалдар көмегімен металдардың беріктілігі мен иілгіштігін арттыруды үйренді. Авиақұрылысшылар нанобөлшектері бар нанокомпозиттер мен металл балқымаларды қолдану арқылы тік ұшақтарды жеңілірек әрі үнемдірек етіп жасауға болатынын анықтады.

Химиялық наносенсорлар. Жаңа «Наноматериал» құтқарушылар жұмысын қауіпсіздендіреді. Жаңа сенсор төтенше жағдайлар аймағында жұмыс жасайтын құтқарушыларды улы буларды жұтудан қорғайтын газқағарлардың көміртекті сүзгісінің қауіпті қанығуынан сақтайды. Колифорния Университетінің (Сан - Диего) бір топ зерттеушілері көміртектен наноқұрылымдар алып, бұл наноөлшемді объектілердің ұшқыш органикалық қосылыстарды анықтайтын микросенсорларды жасауға қолданылатынын көрсетті. Техногенді апат орнына бірінші болып жететін құтқарушы қызметкер улы булар құрамы туралы ақпаратқа ие болмауы мүмкін. Әдетте мұндай жағдайларда тыныс алу мүшелерін қорғау үшін сүзгіш газқағарлар қолданылады. Оның жұмысы потенциалды қауіпті заттардың белсендірілген көмірден жасалған фильтр көмегімен адсорб циялануына негізделген.Бірақ көмірлі фильтрлердің критикалық қанығу деңгейіне жет кенде қауіпті химиялық заттар фильтрлеуші корап арқылы өте бастайды. Мұндай жағдайда газқағарлар пайдадан гөрі зиян келтіреді. Газқағар фильтрінің уақытының бітуін анықтайтын карапайым әдістер жоқ. Сондықтан газқағарды фильтрлеуші қорапты ауыстыру сыз қию уакытын құтқару жұмыстарының нұсқаулары мен азаматтық қорғаныс нормативтерімен анықталады. Зерттеу жетекшісі, профессор Майкл Сейлор оның тобында өңделіп шығарылған сенсорлар газқағар фильтріндегі белсендірілген көмірдің қанығу дәрежесін дәл анықтау үшін қолдануға болатынын атап көрсетті.

Наноталшықтардың химиялық қасиеттері газқағарда қолданылатын белсендірілген көмір қасиеттеріне ұқсас болғандықтан, бұл материалдардың органикалық қосылыстарға қатысты сорбциялық қабілеті де ұқсас келеді. Сейлор тобының зерттеушілері көміртек наноталшықтарын белгілі бір толқын ұзындығы бар жарықты шағылдыратын ұйымдастырылған құрылымдарға фотонды кристалдарға орналастырды. Нәтижесінде алынған сенсорлар кемпірқосақтың барлық түстерімен құбылады. Фотонды кристалл түсі көміртектің токсиндерімен қанығуы кезінде өзгереді және ол фильтрдің токсиндермен қанығуының дәрежесін визуалды бақылауға мүмкіндік береді. Жаңа сенсорлар аз мөлшерімен және жоғары сезімталдығымен ерекшеленеді. Бұл тыныс алу мүшелерін қорғау құралдарын өндірушілерінің мойындауынша, оларды газкағарлар мен респераторлар интеграциясы үшін қолданылуына мүмкіндік береді.

Полимеризация нәтижесіндегі «Нанофанера». Гетероқұрылымдарды полимерлі матрицаға орналастырған наномөлшерлі құрылымдардан алу биосенсорларды,күн батареяларын және басқа да құрылғыларды жасау кезінде қызығушылық тудырады. Бірақ мұндай гетероқұрылымдардағы наноқұрылымдар әлі күнге дейін материалдардың бүкіл көлемі бойынша тең таралған. Бұл нанообъектілердің ерекше физикалық қасиеттерін жоғалтуына немесе полимерлі матрицадан бөлінуі арқылы нанообъектілердің кенеттен агрегатталуына әкеледі. Бұл мәселенің шешімі аталған кемшіліктері жоқ қабатты құрылымдарды жасау болуы мүмкін.

Қытай ғалымдарының ұжымы осындай құрылымдарды алу әдісін ұсынды. Алдымен БҚКНТ - бір қабатты көміртекті нанотүтікшелер пирол электрополимеризациясы кезінде жұмыс істеуші электрод рөлін атқаратын күшті легирленген кремнийлі табақшаға орналастырылады, Полимеризациядан кейін алынған «Нанофанера» тек әлсіз Ван - дер - Ваальс байланыстарының болуы есебінен табакша бетінен оңай бөлініп шыққан (15.1 - сурет).

15.1 – сурет. а) алынған үлпек құрылымы б) полипиролды орналастыруға арналған электрохимиялық ұяшықтың сызбанұсқасы бейнесі д) алынған үлпектің астардан бөлініп шығуы

Қалыңдығы аз (90нм) алынған үлпектер көрнекті диапазонда толығымен мөлдір болып шыққан. Бірақ қалыңдықтың артуымен өткізу коэффициенті меншікті кедергінің экспоненциалды азаюымен бірге сызықты түрде азайған. Нанотүтікшелер қабатының қалыңдығы аз болса да, алынған үлпектің өткізгіштігі полипирол үлпегінің өткізгіштігінен артық болған (мысалы, үлпек қалыңдығы 100 нм болғанда өткізгіштік 4 есе артады). Күтілгендей, алынған үлпектер айтарлықтай өткізгіштік анизотропиясына ие:нанотүтікше бағытына ұқсас бағыт бойындағы өткізгіштік перпендикулярлы бағытқа 6,5 есе жоғары (15.2 - сурет). Алынған үлпектерді химиялық наносенсорлар алуда қолдану ықтимал болады.

15.2 – сурет. а) өткізу коэффициентінің үлпек қалыңдығына тәуелділігі б) меншікті кедергінің үлпек қалыңдығына тәуелділігі

Химиялық нанодетекторлар. Көптеген қазіргі заманғы химиялық детекторларға қарағанда, Ливерморск ұлттық зертханасының наносенсоры сыртқы қоректену көзін қажет етпейді. Жартылай өткізгіш наносымдар кезіндегі құрылғыға аккумулятор қажет емес, осыған қарамастан ол тез және жоғары сезімталдықпен әртүрлі заттар молекулаларын анықтайды. Бұл технологияның дамуы шағын үздіксіз жұмыс істейтін химиялык детекторларды жасаудағы алғашқы қадам болуы мүмкін. Наносенсорлардың жұмыс істеу принципі химиялық заттар мен жартылайөткізгіш наносымдар бетінің әрекеттесуіне негізделген. Молекулалармен беттесу «таза» күйінде де химиялық әсерге ұшыраған наносымдар арасында немесе наносымдардың екі ұшының арасында электр зарядын тудырады.

Сынақтар әртүрлі типті датчиктермен (мырыш оксиді негізіндегі және кремнийлі) жүргізілген.Алғашқы сынақтар үшін этанол қолданылған. Мырыш оксиді негізіндегі датчиктерді сынақтан өткізгенде ғалымдар этанолдың аз мөлшерін наносымдар ұштарының арасында лезде өсіп, еріткіштің булануына байланысты баяу кемитін электр кернеуінің өзгерісін тудыратынын анықтаған. Детекторға гексанның аз мөлшерінің тиюі кезінде төмен электр кернеуі тіркелді, бұл наносенсордың молекулалардың әртүрлі типтеріне таңдамалы органикалық еріткіштердің 15 түрлі типімен сынап, әрқайсысы үшін әртүрлі кернеуді анықтады. Сонымен, наносенсорларды химиялық заттардың әртүрлі типтері мен олардың концентрация сын анықтау үшін қолдану мүмкіндігі бар.

Калийлі наносенсорлар ұқсас қасиеттер көрсетті, бірақ электр кернеуінің көрсеткіштері мырыш оксидінің негізіндегі детекторлардан күрт ерекшеленеді. Қазіргі кезде ғалымдар наносенсорлардың жарылғыш заттар мен биологиялық агенттердің күрделі молекулаларын анықтау қабілетін тексеруде. Ғалымдар зерттеу нәтижелерін келесі мақалада жариялайды.

Қышқылды орта нанодатчиктері. Пердью Университетінің ғалымдары қозғалмалы бөлшектері аз және арзан сезімтал, сенімді және ұзақ жұмыс істейтін биологиялық және химиялық датчиктердің жаңа түрін өңдеп шығаруда.

Жаңа датчиктер қоршаған орта қышкылдығына байланысты кеңейе тін және сығылатын гидрогель деген атқа ие желе тәріздес материалдың жұқа жолақтарынан жасалған. Зерттеулердің соңғы нәтижелері мұндай датчиктің сұйықтықтың рН деңгейін дәл анықтауға қолданылуын көрсетті. Жаңа технология көптеген салада, мысалы, қоршаған орта мониторингі мен қан құрамындағы қант деңгейін бақылау үшін қолданылуы мүмкін. Көптеген нанотехнологияларға қарағанда бұл өте қарапайым, сондықтан коммерциялық қолданылыс табуы оңай.

Гидрогель тамшылары дифракциялық тор түзеді. Оның өзгеруі сәулелендіру кезінде лазерлермен тіркеледі. Детектор жасау үшін иілгіш суда ерімейтін гидрогель алтынмен қапталған толқынды жолакша (дифракциялық тор) түрінде дайындалады. Бұл жолақша рН деңгейіне байланысты кеңейеді және сығылады. Мұны алтын қаптамадан шағылатын лазерлі жарық тіркейді. Жарықтың жолақшадағы дөңестіктермен және ойыстармен әрекеттесуі жолақ биіктігіне байланысты ерекшеленетін және қышқылдың деңгейін дәл анықтауға мүмкіндік беретін дифракциялық көріністі тудырады. Сұйықтықтың рН деңгейі 0 - ден 14 - ке дейінгі шкала бойынша өлшенеді, мұндағы, 0-ең кышқылдық орта, 14-ең сілтілік орта. Тәжірибелер нәтижелері гидрогельді датчиктің жоғары сезімталдығын көрсетті ол рН шкаласы бойынша мыңнан бір бөлікке өзгерісті анықтай алады. Бұл жолақша ұзындығын бірнеше нанометрге өлшенеді.

Ғалымдар түрлі гидрогельдер мен торларды қолдану арқылы сезімталдықты арттыруға болатынына сенімді. Сонымен қатар, рН - қа ғана емес, басқа да түршiктiргiштерге әсер беретін жолақша – қадағаларды жасауға болады. Бұл бағытта қазіргі кезде белсенді жұмыс атқарылуда.

ДНҚ наносымдары - революциялық сенсорларды жасау жолында жасалған қадам. Жаклин Бартон басшылығымен Калифорниялық технологиялық институттың (Пасадена) ғалымдары ДНҚ - ы ерекше түрде қолданғысы келеді. Олар ұзындығы бар болғаны 34 нм ДНҚ бөліктері электр тоғының жаксы өткізгіштері екенін ашты. Яғни ДНҚ ерекше молекулалық электронды кұрылғылар негізін қалауы мүмкін (РИА «Новости» Nature журналына сілтемемен көрсетеді). Мысалы, ДНҚ-нан жасалған наносымдар электрофизикалық  көрсеткіштері бойынша тәжірибеде қолданылуына қажет бірнеше критерийді қанағаттандырады. Негізгі артықшылығы ретінде ғалымдар оларды алу мен молекулалык электронды құрылғы құрылымына енгізу жеңілдігін атап көрсетеді.

Сарапшылар арнайы тәжірибе жүргізуі нәтижесінде олар жазық алтын пластинкаға бекітілген ұзындығы 100 нуклеотид ДНҚ - ның вертикальді бағдарланған тізбектерін алды. Әрбір болiктiң бос ұшы ток өткенде көк түспен жарқырайтын боялған молекуламен жабдықталған. Бұл кұрылғыны электролит ерітіндісіне салып, шамалы электр кернеуін бергенде жарқырау байқалады. Бұл электр тоғынын ДНҚ наносымы арқылы өткенін көрсетті. Сонымен қатар, ДНҚ қос спираліндегі фосфатты байланыстар тізбектерінің жарым - жартылай үзілуі сияқты бұзылымдар электр өткізгіштігінің азаюына әкелетіндігі анықталды. Әрбір нуклеотид негізін құрайтын азотты негіздер реттілігінің бұзылуы өткізгіштіктің күрт азаюын тудырады. Жаклин Бартон нано сымдарды электронды биологиялық сенсорлы құрылғыларда белгілі бір заттарды анықтау үшін қолдануға болады деп санайды.

Жаңа типті гибридті нанобөлшектер. Иерусалимдегі Еврей университеті мен Юлих қаласындағы (Германия) зерттеу орталығының қызметкерлері жартылай өткізгіш материал мен металдардан күрделі пішінді нанобөлшектер жасады (15.3 - сурет).

15.3 – сурет. Нанобөлшектерді жасау үдерісі

Әдеттегі композитті нанобөлшектер кұрылысы бойынша жұмыртқаға немесе сіріңкеге ұксас келеді. Мыс және ру тений сульфидінің негізінде алынған жаңа бөлшектер олардан ерекше болады: зерттеушілер электронды микроскоп аркылы наноқұрылымдардың үш өлшемді бейнесін алып, сульфидтің гексогональді кристалдары металды рутенийлі қаңқаға енгізілгенін анықтады.

Мұндай «наножасушалар» диаметрі 20 нм - ден кем. Олардың әдеттегі екі өлшемді проекциялары алты бұрышты жұлдыз пішініне ие.

Жеке тәжірибелер сериясында ерекше пішінді нанобөлшектер сутегі асқын тотығын аз концентрацияда анықтау үшін келетінін көрсетті; металды «жиектемесіз» мыс сульфидінің кристалдарының бұл мәселені шешуге шамасы жетпейді. Сутегі асқын тотығын тіркеу — глюкоза детекторын құрастыру жолындағы алғашқы қадам. Сонымен қатар, ғалымдар нанобөлшектерді катализаторлар ретінде қолданудың мүмкіндігін қарастыруда. Авторлар «наножасушалар» негізі ретінде басқа да жартылай өткізгіш материалдар бола алатынын анықтады.

Бақылау сұрақтары

- Нанотехнологияның келешегі туралы айтыңыз.

- Химиялық наносенсорлар дегеніміз не?

- Полимеризация нәтижесіндегі «Нанофанера» (нанотақтай) түсінігіне сипаттама беріңіз.

- Химиялық нанодетекторлар дегеніміз не?

- Қышқылды орта нанодатчиктері туралы түсіндіріңіз.

- Жаңа типті гибридті нанобөлшектерге сипаттама беріңіз.

Пайдаланылған әдебиеттер

- Құпиясыз нанотехнологиялар [Текст] : оқулық / Л. Уильямс, У. Адамс. - Алматы : Print-S, - 386 б. - ISBN 978-601-289-085-3 : Б. ц. – 152 с., 2012

- Гольдин Л.Л., Новикова Г.И. Квантовая физика. Вводный курс. – М.: Институт компьютерных исследований,. - 88 с., 2015

- Нанотехнологии для всех, М.Рыбалкина,. – 100 с., 2015

- Мансуров З.А. Этапы и перспективы развития нанотехнологий и нанонауки // VII Международный симпозиум «Физика и химия углеродных материалов. Наноинженерия». – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – С. 41-56. 2.

- Приходько Н. Г., Мансуров З. А., Ауелханкызы М., Лесбаев Б. Т., Нажипкызы М., Смагулова Г. Т. Синтез в пламени графеновых слоев при низком давлении // Химическая физика. 2015. – Т. 34, № 9.-С. 68-73.

- Шишкин Г.Г., Агеев И.М. Наноэлектроника. Элементы, приборы, устройства: учеб. пособ. М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011. 408 с.

- Щука А.А. Наноэлектроника.-М.:Физматлит, 2011.-464с

- Драгунов В.П.,Неизвестный И.Г., Гридчин В.А. Основы наноэлектроники: учеб.пособ.2-еизд.испр.и доп.-Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014.-496с

- Мансуров З.А. Этапы и перспективы развития нанотехнологий и нанонауки // VII Международный симпозиум «Физика и химия углеродных материалов. Наноинженерия». – Алматы: Қазақ университеті, 2012. – С. 41-56.

- Приходько Н. Г., Мансуров З. А., Ауелханкызы М., Лесбаев Б. Т., Нажипкызы М., Смагулова Г. Т. Синтез в пламени графеновых слоев при низком давлении // Химическая физика. 2015. – Т. 34, № 9. – С. 68–73.

- Pomerantseva E.A., Kulova T.L., Zeng D.L., Skundin A.M., Grey C.P., Goodilin E.A., Tretyakov Yu.D., Chemically modified Ba6Mn24O48 tunnel manganite as a lithium insertion host // Solid State Ionics, 2010. –Vol.181. –Issue 21-22. –P.1002-1008.

- Kuznetsova I.A., Greenfielda M.J., Mehtaa Y.U., Merchan-Merchanb W., Salkara G., Savelievа A.V., Increasing the solar cell power output by coating with transition metal-oxide nanorods// Applied Energy 88 (2011). – 4218-4221.

- Ауелханкызы М., Лесбаев Б.Т., ЧенчикД.И., ДиханбаевК.К., ПриходькоН.Г., ТаурбаевТ.И., МансуровЗ.А., СавельевА.В. Улучшение параметров кремниевых солнечных элементов с применением наночастиц оксидов никеля, синтезированных в пламени // Горениеиплазмохимия. – 2011. – т. 9. – № 4. – С. 257-264.

- Naboka O., Kuzmenko V., Sanz-Velasco A., Lundgren P., Enoksson P., Gatenholm P. Carbon nanofibers with controlled properties synthesized from electrospun cellulose // Carbon 2012. The annual world conference on Carbon, Krakow, Poland, 2012. – P.126.

- Mansurov Z.A., Mofa N.N., Shabanova T.A. Hybride, nano-structurized materials of special purpose on the basis of silicon dioxide //Advanced Engineering Ceramics and Composites 2011г. –Vol.484. – P. 230-240.

- Mansurov Z.A. Mofa N.N. Carbon is an effective modifier of silicon  dioxide and a reagent when obtaining nanostructurized SHS-composites // Eurasion Chemico-Technological Journal, 2012. – V 14. – №1. – Р.31-36.

- Мансуров З.А. Синтез фуллеренов в пламени // Физика горения и взрыва. – 2012. – Т. 48. – № 5. – С. 77-85.

- Алдашукурова Г.Б. Разработка  наноструктурированных каталитических систем на основе стеклоткани для процессов переработки легкого углеводородного сырья: диссертация на соискание ученой степени PhD химических наук. – Алматы, 2011.

- Султанов    Ф.Р.,     Бейсенов     Р.Е.,     Мансуров     З.А.,     Shin-    Shem Steven Pei. Исследования гидрофобных и сорбционных свойств аэрогелей на основе углеродных нанотрубок // VIII Международный симпозиум «Физика и химия углеродных материалов. Наноинженерия». – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 17-19 Сентябрь. – С. 94-99.

- Керимкулова М.Р., Азат С., Керимкулова А.Р., Сейтжанова М.А., Мансуров З.А. Разработка и изучение физико-химических характеристик сорбентов на основе углерода, глины и соединений серебра//VII Межд. симпозиум «Физика и химия углеродных материалов. Наноинженерия». Алматы: Қазақ университеті, 2014. – Сентябрь 17-19.

- Д. Игимбаева, М. Нажипкызы, Б.Дабынов, Е.Т.Алиев, О.В.Стахов, Т. Машан, З.А. Мансуров.Получение волокон акрилонитрилбутадиенстирола методом импульсного электроспиннинга // Вестник КазНУ. Серия Химиическая. – Алматы: Қазақ университеті, 2014.

Г.Б. Байман,  Н.М.Аблязимова

Нанотехнологияға кіріспе

Дәрістер жинағы

Басуға қол қойылды

Қағаз А4. Типографиялық қағаз.

Офсет басылым. Көлемі 4,0 б.т.

Таралым  дана. Тапсырыс №

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университетінің басылымы

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университетінің баспахана орталығы, Шымкент қаласы, Тәукехан көшесі, 5