Министерство науки И ВЫСШЕГО образования  Республики Казахстан

Южно-Казахстанский университет им. М.АуЭзова

Таймасов Б.Т.

Физико-химические процессы обжига портландцементного клинкера

Лабораторный практикум

Шымкент, 2022

УДК 378(075.8):666.9

Таймасов Б.Т. Физико-химические процессы обжига портландцементного клинкера: Лабораторный практикум.  - Шымкент: ЮКУ им. М.Ауэзова, 2022. - 90 с.

В лабораторном практикуме изложены методы выбора и обоснования сырьевых материалов и техногенных продуктов  для  малоэнергоемкого производства цементного клинкера,  анализа химико-минералогического состава  сырья и техногенных продуктов  для  ресурсосберегающего производства цементного клинкера, способы  расчета и методы приготовления сырьевых шихт на основе природного сырья и техногенных продуктов для получения клинкера.   Описаны способы обжига сырьевых шихт и определения качества полученного клинкера. Изложены методы растрово-электронно-микроскопического, рентгенофазового, химического  анализа качества малоэнергоемких клинкеров.

Лабораторный практикум составлен в соответствии с учебным планом и программой дисциплины «Физико-химические процессы обжига портландцементного клинкера» для докторантов ОП 8Д07190 – Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов.

Рецензенты:

Дубинина Е.С. – канд. техн. наук, доцент  ЮКГУ им. М.Ауезова

Сарсенбаев Б.К.- доктор техн. наук,  проф., зав лабораторией «Строительные материалы, строительство и архитектура»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Технологии силикатов и металлургия» (протокол №___от  «___»  _____2022г.) и   комитетом по инновационным технологиям обучения и методической обеспеченности высшей школы «Химическая инженерия и биотехнология» (протокол №___от  «___»  ______2022г.)

Рекомендовано  к изданию Учебно-методическим советом  ЮКУ им. М.Ауезова, протокол № __ от «       »            . 2022 г.

© Таймасов Б.Т., 2022

# ©Южно-Казахстанский  университет им. М. Ауэзова

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цель и задачи лабораторного практикума | 5 |
| 2 | Лабораторная работа 1. Выбор и обоснование сырьевых материалов и техногенных продуктов для малоэнергоемкого производства цементного клинкера | 6 |
|  | # Лабораторная работа 2. Химический анализ сырьевых материалов, отходов промышленности и малоэнергоемких клинкеров | 14 |
|  | Лабораторная работа 3. Приготовление сырьевых шихт на основе природного сырья и техногенных продуктов для малоэнергоемкого производства клинкера | 25 |
|  | Лабораторная работа 4.Обжиг сырьевых шихт и получение клинкера | 29 |
|  | Лабораторная работа 5. Определение качества цементного клинкера | 37 |
|  | Лабораторная работа 6. Рентгенофазовый, растрово-электронно-микроскопический анализ малоэнергоемких клинкеров | 49 |
| 3 | Приложение 1 Таблица для определения межплоскостных расстояний (излучение CuK) | 64 |
|  | Приложение 2 Таблица - "Ключ" для идентификации минералов | 77 |
|  | Приложение 3 Атлас кривых дериватограмм | 80 |
|  | Приложение 4 Перечень стандартов по цементам и другим строительным материалам | 85 |
| 4 | Правила техники безопасности и охраны труда. Общие правила к офомлению работ | 88 |

# Введение

# Цемент – это хлеб строительства. Цемент является незаменимым материалом в  строительстве.  В современном городе  от тротуара под нашими ногами до небоскреба у нас над головой нет ни одного объекта, созданного без применения цемента. Этот  продукт без преувеличения можно назвать материалом, на котором держатся все сферы строительства. Без него немыслимы многие виды строительных работ: он применяется при заливке фундаментов, бетонировании оснований, для связывания между собой кирпича и бетонных блоков при возведении стен, для сельскохозяйственного, гидротехнического, морского, дорожного, аэродромного строительства. Бетонные блоки тоже невозможны без цемента, ибо он является вяжущим веществом при производстве бетона и железобетонных изделий, из него изготавливают и другие строительные материалы. Фактически сегодня невозможно представить современную жизнь  без использования цемента.

В зависимости от области применения сегодня используют различные виды цемента, обладающие теми или иными особыми качествами: портландцемент, пуццолановый портландцемент, шлакопортландцемент, белые и цветные, пластифицированные и гидрофобные, быстротвердеющие и высокопрочные, низкотермичные, сульфатостойкие, глиноземистые, расширяющиеся цементы и другие.

Крупнейшими производителями цемента в мире в 2019 годы были  Китай – 2,2 млрд т, Индия – 320 млн т, Вьетнам – 95 млн т, США – 89 млн т, Египет -76 млн т, Индонезия – 74 млн т, Иран – 60 млн т, Россия  - 57 млн т.

Выпуск цемента в Республике Казахстан в 2021г. составил 12,65 млн тонн или вырос более чем на 15 % по сравнению с предыдущим годом.  В Узбекистан в 2021 г. выпущено 14,2 млн т.

На территории Республики Казахстан работают ряд иностранных компаний – HEIDELBERG CEMENT,   Vicat, китайские компании. Аналогичная ситуация и во всех странах СНГ. Поэтому в Российской Федерации для стран СНГ разработаны гармонизированные ГОСТы по техническим условиям и методам испытания цементов. Сейчас на многих цементных заводах объединили европейские нормы и отечественные промышленные традиции. При производстве цементов  используется как природное сырье, так и многотоннажные отходы промышленности, на предприятиях применяются инновационные энергосберегающие технологии и современные методы контроля качества.

В Республике Казахстан производству цемента уделяется большое внимание. Сейчас в Республике работают 14 крупных заводов полного цикла, среди которых 11 заводов современного сухого способа производства и 3 старых завода мокрого способа. В 2019-2020 годах были построены и введены в эксплуатацию Рудненский цементный завод мощностью 0,6 млн т на севере Республики, ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» китайской компании в пос. Шиели Кзылординской обл. (1 млн т), ТОО «Ала Цемент» (Китай) на станции Сарыозек Алматинской обл. – 1 млн тонн.

В Республике Казахстан продолжают также работать и старые цементные заводы мокрого способа, построенные еще в 1952-1964 годах: ТОО «Цементный завод «Семей» (1,15 млн т), ТОО «Бухтарминская цементная компания» (1,2 млн т), ТОО «Састобе Технолоджис» (0,4 млн т).

На Юге Казахстана начато строительство еще двух цементных заводов.  В  пос. Састобе  Туркестанской обл. крупный предприниматель С.С. Сейтжанов начал строительство цементного завода мощностью 1 млн т и завода по выпуску строительной извести мощностью 400 тыс. тонн в год. В пос. Кордай  Жамбылской обл. китайская компания начала строительство цементного завода сухого способа мощностью  1,5 млн тонн/год.

Во всем мире проводится масштабная работа по созданию «зеленых» технологий, по снижению давления на окружающую среду, по созданию низкоуглеродных технологий получения цемента, по улавливанию СО2 и других вредных выбросов.

На всех цементных заводах Республики проводится работа по охране окружающей среды от загрязнения, по оптимизации процессов производства, снижению расхода топлива на обжиг клинкера и электроэнергии на помол цемента, по улавливанию пыли от технологических агрегатов, по утилизации промышленных отходов в производстве цемента.

Цель и задачи лабораторного  практикума:

Основными целями лабораторного практикума являются практическое освоение докторантами: методов подбора сырьевых шихт на основе промышленных отходов, созданию малоэнергоемких и ресурсосберегающих технологий получения клинкера и цемента, способов  расчета основных модульных характеристик, химического  и вещественного состава сырьевой смеси; методик определения технологических характеристик сырьевых материалов и смесей на их основе; методик определения физических характеристик клинкера и цемента.

Задачами  лабораторного практикума являются дать докторантам практические навыки по методам выбора природного и техногенного сырья для малоэнергоемкого получения клинкера, анализа качества сырьевых материалов, шламов, клинкеров и цементов,  научить методам своевременного воздействия  на производственный процесс с целью оптимизации технологических процессов приготовления сырьевых смесей, обжига портландцементного клинкера, помола цемента.

Лабораторная работа № 1

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ  ДЛЯ  МАЛОЭНЕРГОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА

Цель работы: Выбор и обоснование сырьевых материалов и техногенных продуктов  для  приготовления сырьевых шихт для малоэнергоемкого производства цементного клинкера

ВВЕДЕНИЕ

Наибольший удельный вес среди отходов  занимают шлаки и зола. По характеру происхождения шлаки можно разделить на два вида -- металлургические и топливные. Металлургический шлак -- это расплав, после затвердения образующий камневидное или стекловидное вещество и покрывающий при плавильных процессах, например при выплавке стали, поверхность жидкого металла. Он состоит из специально вводимых в печь флюсов,  из всплывших продуктов металлургических реакций, а также из подлежащих удалению примесей к металлу и золы топлива. В зависимости от преобладания тех или иных оксидов шлак может быть основным, нейтральным или кислым. Шлак играет важную роль в металлургических процессах: защищает покрываемый им металл от вредного воздействия газовой среды печи, усваивает всплывающие примеси и выполняет другие разнообразные физико-химические функции. Топливные шлаки — это очаговые остатки, образующиеся при сжигании твердого топлива в топках паровых котлов; а также частицы золы, спекшиеся или сплавленные в куски.

Выход металлургических шлаков очень велик и в промышленности СНГ составляет от 0,4 до 0,65 т на одну тонну чугуна. Большее количество шлаков (61 % общего количества) производится на юге европейской части России, меньшее - на Урале (27 %), в Центре (7 %), в Сибири (5 %).

Состав металлургических шлаков сложен, в нем встречаются до 30 различных химических элементов в виде оксидов кремния, кальция, магния. В меньших количествах присутствуют оксидные соединения титана, железа, фосфора, ванадия.

Основные шлаки характеризуются высоким содержанием оксида кальция (43--50 %) и низким содержанием глинозема (до 10 %).

В СНГ основные шлаки составляют больше половины всех металлургических шлаков. К ним относятся все шлаки заводов Украины. Нейтральные шлаки содержат 42—48 % СаО. К ним относятся доменные шлаки металлургических заводов европейской части России.

Кислые шлаки составляют по массе около трети всех шлаков в стране. Они содержат относительно меньше СаО (35--42 %), но больше глинозема. К ним относятся доменные шлаки заводов Урала, Сибири и Казахстана.

Предприятия черной металлургии стран СНГ дают ежегодно около 50 млн. т доменных и около 20 млн. т сталеплавильных шлаков.

Шлаковые отходы являются ценным сырьем для гражданского, промышленного и дорожного строительства. Основным потребителем металлургических шлаков является цементная промышленность, которая в данное время использует более 23 млн. т гранулированного доменного шлака ежегодно. При этом шлаки используются как гидравлические добавки при производстве цемента и шлакопортландцемента высших марок, а также в качестве исходного сырьевого компонента при производстве портландцементного клинкера сухим способом. Шлаковые добавки вводят в состав цемента дополнительно к его основным компонентам: известняку, мелу, мергелю и глине. В настоящее время значительные мощности цементной промышленности, заводов по производству легких железобетонных конструкций, теплоизоляционных и других строительных материалов работают на основе использования металлургических шлаков. Ежегодно более 75 % общего количества получаемых в СНГ доменных шлаков используют при производстве строительных материалов.

Использование доменных шлаков при производстве цемента предполагает их получение, как правило, в гранулированном виде, что, в свою очередь, требует осуществления грануляции на самом металлургическом заводе. В этой связи важное значение приобретает определение возможности использования в цементной промышленности шлаков, ранее накопленных в отходах. Эксперименты, выполненные на Балаклейском цементном заводе, показали, что введение в сырьевую шихту доменных шлаков из отвалов значительно повышает производительность вращающихся печей, при этом потребность в отвальных шлаках только для одного Балаклейского завода достигает почти 300 тыс. т в год.

Экономичность использования гранулированного доменного шлака видна из таких данных. Для бетонов класса В 25 (марка 300), из которых делают до 80 % всех сборных и железобетонных конструкций, разница в расходе портландцемента и шлакопортландцемента составляет около 5 %. Выпуск цемента при использовании шлаков увеличивается в 1,5—2 раза, при этом расход топлива уменьшается на 40 %. Ввод доменных шлаков в сырьевую смесь обеспечивает увеличение производительности цементных печей и снижений удельного расхода топлива на 15 %. При использовании доменных шлаков для производства шлакопортландцемента топливно-энергетические затраты на единицу продукции снижаются почти в 2 раза, а себестоимость -- до 26--30 %. Кроме того, активные шлаковые добавки резко улучшают строительно-технические свойства цемента, повышают его качество и прочность. Получение шлакопортландцементов и других цементов не единственный способ использования доменных и иных шлаков черной металлургии. Доменные шлаки находят широкое применение также для производства целого ряда других строительных материалов и изделий: шлаковой пемзы, шлаковаты и шлакосплавов.

Возможности использования в цементной промышленности шлаков цветной металлургии. Шлаки цветной металлургии отличаются большим разнообразием, их удельная масса по сравнению со шлаками черной металлургии, если считать на единицу выплавленного металла, значительно больше. Если при выплавке чугуна и стали образуется 0,2--1 т шлака на 1 т металла, то при выплавке никеля его количество достигает 150 т, меди  не менее 10—30 т. Химический состав некоторых шлаков приведен в таблице 1 и 2.

Кроме оксидов кремния, алюминия, кальция, магния, железа и марганца в шлаках содержится значительное количество таких ценных компонентов, как медь, кобальт, цинк, свинец, кадмий, редкие металлы.

В связи со специфическим составом шлаков цветной металлургии общим перспективным направлением в решении проблемы их использования является принцип комплексной переработки, включающий три основные стадии: 1) предварительное извлечение цветных и редких металлов; 2) выделение железа; 3) использование силикатного остатка шлака для производства строительных материалов.

Таблица 1 -  Шлаки медеплавильных печей

Таблица 2  - Шлаки никелевого производства

Многочисленными исследованиями установлено, что шлаки медной и никелевой плавок, как правило, по прочностным характеристикам, теплофизическим свойствам, коэффициенту износостойкости, кислотостойкости значительно превышают аналогичные показатели доменных шлаков.

С использованием вяжущего из шлаков цветной металлургии при автоклавном твердении можно получать бетоны. По физико-химическим свойствам бетоны автоклавного твердения на вяжущих из гранулированных шлаков цветной металлургии мало чем отличаются от автоклавных бетонов на клинкерных цементах и могут быть применены при изготовлении бетонных и железобетонных изделий практически всей номенклатуры.

Переработка шлаков цветной металлургии на песок и щебень после извлечения ценных металлов представляется наиболее оптимальным путем решения проблемы их утилизации, поскольку потребность в песке и щебне (гравии) очень велика и исчисляется  сотнями тысяч и миллионами кубических метров.

Утилизация золы и шлаков тепловых электростанций. При сжигании твердого топлива из его минеральной части образуются зола и шлак, содержание которых различно для различных видов топлива. Они составляют, %: в бурых углях -- 10-15; в каменных углях - 3-40; антраците - 2-30; горючих сланцах — 50-80; топливном торфе — 2-30; дровах — 0,5-1,5; мазуте -- 0,15-0,2 и т.д.

В настоящее время на большинстве ТЭЦ топливо сжигают в пылевидном состоянии, причем температура в топочной камере достигает 1200--1600°С. При этом конгломераты различных соединений, образующихся из его минеральной части, выделяются в виде пылевидной массы. Мелкие и легкие частицы (размеры от 5 до 100 мкм), содержащиеся в золе в количестве до 80—85 %, уносятся из топок конгломератов дымовыми газами, образуя так называемую золу-унос. Более крупные частицы оседают на под топки, оплавляются в кусковые шлаки или стекловидную массу, которую затем подвергают грануляции. Количественное соотношение между образующимися шлаками и золой-уносом различно, оно зависит от конструкции топки на ТЭЦ и ГРЭС. Так, в топках с твердым шлакоудалением в шлак обычно переходит 10—20 % всей золы топлива. В топках с жидким шлакоудалением в шлак переходит 20—40 %, а в циклонных топках — до 85— 90 % всей золы топлива. Топливные шлаки и зола-унос различаются по составу и свойствам в зависимости от вида топлива и способа его сжигания.

Зола-унос представляет собой тонкодисперсный материал с малым размером частиц, что позволяет использовать ее для ряда производств без дополнительного помола. Характерной особенностью золы является присутствие в ней около 5—6 % несгоревшего топлива, а также железа, в основном в закисной форме. Частицы шлака имеют размеры от 0,2 до 20—30 мм. В топках с жидким шлакоудалением шлак получается в гранулированном виде. Для него характерна стекловидная структура.

По аналогии с металлургическими топливные шлаки можно классифицировать на кислые, нейтральные и основные. Большинство топливных шлаков относится к классу кислых или нейтральных. Шлаки каменных углей отечественных месторождений большей частью являются кислыми. К основным шлакам, содержащим повышенное количество закиси железа и до 40 % СаО, относятся шлаки некоторых бурых углей и сланцев. Решение проблемы утилизации золы и шлаков тепловых электростанций в связи с развитием энергетики приобретает все большую актуальность. Под золо- и шлакоотвалами крупнейших ТЭЦ находятся тысячи гектаров земли, пригодной к использованию в сельском хозяйстве. Использование отходов ТЭЦ имеет и большое экологическое значение, поскольку они загрязняют водный и особенно воздушный бассейны, часто в количествах, превышающих ПДК. Самоудаление золы и шлаков в отвалы и содержание последних требуют затраты колоссальных средств. Достаточно сказать, что только за одни сутки работы ТЭЦ мощностью 1 млн. кВт сжигается около 10000 т угля и образуется 1000 т шлака и золы, под складирование которых (высотой 8 м) требуется более 1 га в год.

Существует опасность необратимого загрязнения биосферы вследствие распыления золы ТЭЦ при хранении в отвалах, поскольку при сгорании угля в золе остаются радиоизотопы уран-радиевого и ториевого рядов, содержащиеся в исходном угле. Они не разбавлены массой углерода, т.е. находятся в концентрированном, а следовательно, более опасном виде.

Между тем золы и шлаки ТЭЦ при правильном и эффективном их использовании представляют собой богатый источник расширения сырьевых ресурсов различных отраслей народного хозяйства, в первую очередь, промышленности строительных материалов. По расчетам НИИ экономики строительства Госстроя, использование 25—30 млн. т золы и шлаков ТЭЦ в качестве строительного сырья взамен традиционно применяющихся материалов обеспечивает экономию капитальных вложений на развитие материально-технической базы строительства в размере не менее 400 млн. руб.

Области применения золы и шлаков многочисленны. Кусковой шлак используют как заполнитель для бетона в дорожном строительстве, для теплоизоляционных засыпок; золу-унос — в качестве гидравлической добавки к цементу (10— 15 %), как компонент цементной сырьевой смеси (основные золы); в качестве кремнеземистого компонента — при производстве автоклавного и безавтоклавного газобетона, легких плотных и поризированных керамзитобетонов; для производства искусственных заполнителей (аглопоритного и зольного гравия, золокерамзита); как отощающую и выгорающую добавку в производстве глиняного кирпича; в качестве кремнеземного компонента при производстве силикатного кирпича. Золошлаковые смеси находят применение в производстве местных вяжущих компонентов типа известково-зольных, цементно-зольных.

В последние годы все большее значение приобретает изготовление на основе топливных зол и шлаков, описанных выше, таких материалов, как золоситаллы и шлакоситаллы.

Однако, несмотря на очевидные выгоды и перспективы широкого применения золы и шлака ТЭЦ, в отечественной практике их используют явно недостаточно: в США, например, утилизируют 20 % золы ТЭЦ, во Франции — 62 %, в ФРГ — до 76 %, в СССР же пока годовое потребление золы не превышает 5 %. Причина заключается в том, что ликвидация золоотвалов ТЭЦ и переработка зол и шлаков в строительные материалы связана с необходимостью решения целого комплекса вопросов: транспортирования, строительства золопогрузочных устройств и установок по раздельному отбору золы и шлаков на ТЭЦ, разработка ТУ на их применение и т.д.

Задания и порядок выполнения работ в аудитории

Задание 1. Выполните расчет трехкомпонентной сырьевой смеси используя программу РСС МС, РСС3 или «Шихта» со следующими исходными данными:  КН = 0,92;  n   = 2.2. «Отход известняка Састобе  +  Отход угледобычи   г. Ленгер +  огарки». Полученные данные внести в таблицу 4,5 и 6 по форме. Сделайте вывод об оптимальности модульных характеристик и минералогического состава клинкера.

Задание 2. Выполните расчет трехкомпонентной сырьевой смеси используя программу РСС МС, РСС3.  КН = 0,92;  n   = 2.2.  «Известняк Састобе  +  Отход угледобычи   г. Ленгер +  свинцовый шлак». Полученные данные внести в таблицу 4,5 и 6.  Сделайте вывод об оптимальности модульных характеристик и минералогического состава клинкера.

Задание 3. Выполните расчет трехкомпонентной сырьевой смеси используя программу РСС МС, РСС3 или «Шихта».  КН = 0,92;  n   = 2.2.  «Известняк Састобе  +  золошлаки +  свинцовый шлак».  Полученные данные внести в таблицу 4,5 и 6. Сделайте вывод об оптимальности модульных характеристик и  состава клинкера.

Таблица 3 – Химический состав природного и техногенного сырья и углесодержащих отходов

| Сырье и отходы | Химический состав, масс.% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | R2O | Р2O5 | ппп | проч |
| Отход угледобычи г. Ленгер | 56,24 | 10,39 | 3,61 | 1,43 | 0,40 | 2,72 | - | - | 24,48 | 0,73 |
| Известняк Састөбе | 2,76 | 0,26 | 0,38 | 53,70 | 0,40 | 0,07 | - | - | 41,89 | 0,54 |
| Тефритобазальт | 45,70 | 16,27 | 9,50 | 10,8 | 4,03 | 0,06 | 3,6 | - | 5,37 | 8,27 |
| Огарки | 17,81 | 4,25 | 62,23 | 4,21 | 3,71 | - | - | - | 7,79 | - |
| Свинцовый шлак | 23,91 | 5,25 | 38,12 | 15,09 | 2,97 | 3,84 | 0,04 | - | - | 10,82 |
| Отход дробления известняка Састобе | 10,75 | 1,47 | 0,74 | 48,25 | 1,0 | 0,3 | - |  | 38,02 | - |
| Фосфорный шлак | 42,68 | 0,74 | 0,17 | 41,18 | 4,55 | 0,4 | - | 2,0 | - | 8,28 |
| Доменный шлак | 39,6 | 13,48 | 1,54 | 41,55 | 3,83 | - | - | - | - | 0 |
| Золошлаки | 51,97 | 26,42 | 13,78 | 1,35 | 0,73 | 0,22 | - | - | 4,2 | 1,33 |

Таблица 4  –   Химический состав трехкомпонентной шихты и удельный расход сырья

| № сме си | Состав сырьевой смеси, мас.% |  |  | Удельный расход сырья, т/т клинкера |  |  | КН | Модули |  | Химический состав шихты, мас.% |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отход известняка Састобе | Отход угледобычи | Свин-цовый шлак | Отход изв-ка Састобе | Отход угледо-бычи | Свин-цовый шлак |  | n | p | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | прочие | ппп |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 0,92 | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 0,92 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 0,92 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5  –   Химико-минералогический состав клинкера из трехкомпонентной энергосберегающей сырьевой шихты

| № сме си | Химический состав, мас. % |  |  |  |  |  |  | КН | Модули |  | Минералогический состав, мас.% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | SO3 | прочие |  | n | р | C3S | C2S | C3A | C4AF |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6 - Показатели спекаемости и обжигаемости малоэнергоемких сырьевых шихт (Известняк Састобе+

отход угледобычи +свинцовый шлак)

| Сме си | Коэф. насы-щения КН | Модули |  | Количество жидкой фазы, L, % | Индекс обжигаемости (оптим. 2,5–3,0) | n*p | Коэф. спекаемости (оптим. 0,5–0,6) | Гидравлический модуль (оптим. 1,7-2,4) | Критерий прилипания материала к футеровке (оптим. 3,0-3,5) | Тепловой калометрический модуль (оптим. 0,3-1,8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n | p |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с.

2. Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 2. –162с.

3. Таймасов Б.Т. Технология производства портландцемента: уч. пособие: – Алматы: Эверо, 2015. –272с.

4. Таймасов Б.Т., Худякова Т.М., Жаникулов Н.Н. Комплексное использование природного и техногенного сырья в производстве малоэнергоемких цементов. - Шымкент: Типография «Алем», 2017.- 200с.

5. Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента: краткий курс лекций: учеб. пособие. –Белгород: Изд. БГТУ, 2012. -308 с.

Дополнительная

6. Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в производстве цемента: монография /  В.К. Классен,; – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

7. Таймасов Б.Т., Классен В.К. Химическая технология вяжущих материалов: учебник / - 2-е изд., доп. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. – 448с.

8. Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов / Учебник.  - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

9. Свентская Н. В. Химическая технология вяжущих материалов. Лабораторный практикум: учеб. пособие / Н. В. Свентская, С. П. Сивков, Е. Н. Потапова. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2018. – 108 с.

10. Таймасов Б.Т., Адырбаева Т.А. Планирование, постановка экспериментов в технологиии вяжущих материалов / Учебник: – Шымкент: Тип. Алем, 2020. – 201 с.

11. Таймасов Б.Т. Планирование, постановка экспериментов в  технологии вяжущих материалов: учебное пособие по практическим занятиям.  - Шымкент: ЮКУ им. М.Ауэзова,  2022. - 129 с.

12. ГОСТ 5382-2019 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа. – М.: 2019.

13. Программы расчетов сырьевых смесей РСС2, РСС3, РСС4, РСС МС, Шихта.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МАЛОЭНЕРГОЕМКИХ КЛИНКЕРОВ

Цель работы:   Изучение методов химического анализа  сырьевых материалов, отходов промышленности и малоэнергоемких клинкеров

ВВЕДЕНИЕ

Традиционная сырьевая шихта для получения цементного клинкера включает природные карбонатные породы – известняк, мел, известняк-ракушечник,  глинистые породы – глину, лесс, суглинки, сланцы, каолин. Кардинальным требованием времени является создание «зеленых» технологий производства продуктов, снижение загрязнения окружающей среды, снижение антропогенной нагрузки на природу. Одним из путей решения этих проблем в производстве цемента является полная или частичная замена природного сырья промышленными отходами.

В технологии производства цементов обжиг клинкера осуществляется при высокой температуре 1450 оС, что обусловливает большой расход топлива. Так, удельный расход тепла на обжиг клинкера при сухом способе составляет 3100-4400 кДж/кг, при мокром способе  5400-6700 кДж/кг, удельный расход топлива при сухом способе составляет  110-120 кг усл. топлива/т клинкера, при мокром  - 200-220 кг/т.

В целом  производство портландцемента по традиционной технологии  является  весьма ресурсо- и энергоемким  процессом.  На выпуск 1 т цемента затрачивается более 5 т сырьевых материалов, минеральных и технологических добавок, воды, топлива, огнеупоров, мелющих тел, смазочных материалов и воздуха.

Целесообразно энергоемкий процесс  обжига цементного клинкера осуществлять по энергосберегающей, экологически чистой технологии. Традиционные природные сырьевые материалы необходимо частично или полностью заменять на отходы промышленности и нетрадиционное природное сырье. В качестве сырья необходимо использовать техногенные продукты, предварительно прошедшие термическую обработку в предыдущем технологическом процессе. В таких материалах известь находится в некарбонатном виде и это позволяет снизить расход тепла на эндотермические реакции разложения карбоната кальция сырьевой шихты.

В некоторых техногенных продуктах, например фосфорные шлаки, фосфогипс, содержится значительное количество фтора, оказывающего минерализующее действие на высокотемпературный процесс обжига клинкера во вращающейся печи. Это позволит снизить температуру обжига клинкера с традиционной 1450 оС до 1350-1380 оС уменьшить удельный расход топлива на 5-15 %, повысить производительность вращающихся печей на 10-12 %, увеличить срок службы огнеупорной футеровки.

В нетрадиционных природных сырьевых материалах, например, магматических породах содержится до 10-15 % Fe2O3 и Al2O3.  Порода частично заменяет алюмосиликатный компонент сырьевой смеси и корректирующую железистую добавку, которая является дефицитной.  Магматическая порода является легкоплавкой и снижает температуру появления жидкой фазы клинкера на 50-100 оС, улучшаются свойства клинкерного расплава, процессы спекания клинкера в таких сырьевых смесях завершаются при температурах 1380-1400 оС. Кроме этого улучшается структура клинкера,  примесные оксиды оказывают модифицирующее действие на микроструктуру клинкера, прочность образцов при изгибе и сжатии возрастает на 5-7 %.

Исследования, проведенные на кафедре «Технологии цемента, керамики и стекла» ЮКГУ им. М.Ауэзова,  показали, что техногенными продуктами предприятий Южного Казахстана, пригодными в качестве сырья и добавок при получении клинкеров и цементов являются гранулированные и закристаллизованные электротермофосфорные шлаки, доменные, свинцовые, медеплавильные шлаки, золы и шлаки ТЭЦ, отходы угледобычи ленгерских шахт, фосфогипс и др. Эффективным нетрадиционным сырьем, позволяющим полностью заменить глинистый компонент и частично железистый являются тефритобазальты даубабинского месторождения в Тюлькубасском районе.

Гранулированные электротермофосфорные  и  доменные шлаки содержат 40…45 % СаО, 38…41 % SiO2, незначительные количества оксидов алюминия, магния и железа. Электротермофосфорные  шлаки содержат около 1,5 % фтора и 1,4…2,0 % P2O5.    Отходы содержат некарбонатный оксид кальция, что позволит снизить расход топлива на процесс декарбонизации известняка, обжига цементного клинкера, повысить производительность вращающихся печей.

Тефритобазальт Даубабинского и базальт Суукбулакского месторождения являются магматическими породами, содержат около 45 % кремнезема, около 10 % оксидов кальция, алюминия и железа.  Тефритобазальт – основная эффузивная горная порода нормального ряда, самая распространенная из кайнотипных пород, переходная от тефритов (эффузивные аналоги щелочного габбро) к базальтам  (эффузивные аналоги  габбро). Это широко распространенная эффузивная горная порода, на ее долю приходится  более 20 % магматических пород.  По содержанию кремнезема и других оксидов относятся к основным породам.

Это позволяет использовать тефритобазальт и базальт в качестве алюмосиликатного компонента сырьевой смеси и вместо железосодержащей корректирующей добавки. Эти породы способствуют снижению температуры процессов клинкерообразования. Плотность тефритобазальтов 2,0 г/см3, предел прочности при сжатии 47,6-195,8 МПа.

Химический состав некоторых техногенных продуктов и нетрадиционного сырья приведен в таблице 1.

Таблица   1 -   Химический  состав некоторых техногенных продуктов и нетрадиционного сырья

| Нетрадиционное и техногенное сырье (отходы) | Химический состав, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | А12О3 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | K2O+ Na2O | ппп | прочие |
| Отход дробления известняка Састобе | 10,75 | 1,47 | 0,74 | 48,25 | 1,0 | 0,3 | - | 38,02 | - |
| Фосфорный шлак | 42,68 | 0,74 | 0,17 | 41,18 | 4,55 | 0,4 | - | - | - |
| Доменный шлак | 39,6 | 13,48 | 1,54 | 41,55 | 5,11 |  | - | - | - |
| Свинцовый шлак | 25,94 | 6,44 | 37,25 | 14,71 | 6,15 | 0,04 | 0,04 | - | - |
| Медеплавил. шлак | 32,38 | 6,57 | 45,48 | 6,99 | 1,71 | 2,99 | 0,94 | - | - |
| Базальт | 42,19 | 16,76 | 9,96 | 9,98 | 9,16 | 0,09 | 3,2 | 8,8 | - |
| Тефритобазальт | 45,54 | 10,7 | 8,53 | 10,66 | 6,95 | 0,2 | 3,6 | 7,92 | - |
| Диабаз | 50,42 | 13,35 | 15,92 | 7,99 | 3,99 | - | 4,12 | 1,5 | 2,71 |
| Золошлаки | 51,97 | 26,42 | 13,78 | 1,35 | 0,73 | 0,22 | - | 4,2 | 1,33 |

По химическому составу  тефритобазальты относятся к основным магматическим породам. Структура породы порфировая. Порфировые вкрапленники представлены моноклинным пироксеном, плагиоклазом, оливином, биотитом и магнетитом. Мелкозернистая стекловатая масса сложена из бурого разложенного стекла и щелочного минерала - анальцима (NaAlSiО6·H2О). Пустоты и поры в тефритобазальте в результате вторичных гипергенных процессов заполнены цеолитом и кальцитом. Усредненный минеральный состав тефритобазальтов %: пироксен 45-55; слюдисто-глинистые минералы 25-40; плагиоклаз, вулканическое стекло, оливин, роговая обманка,

цеолит, рудные минералы (магнетит, апатит, гематит, гетит) 2-3; кальцит 2-3.

В металлургической, химической и энергетической  промышленности  в качестве отходов накапливаются  значительные  количества  различных  шлаков - продуктов  кристаллизации  и  грануляции  алюмосиликатных   расплавов:  доменные, мартеновские шлаки, шлаки цветной металлургии (медеплавильные, свинцовые, никелевые), электротермофосфорные  шлаки,  топливные  шлаки (с жидким  шлакоудалением).

На тепловых электростанциях  (ТЭС, ТЭЦ) в огромном количестве образуется зола-унос - побочный продукт, остающийся при сжигании твердого топлива в пылевидном  состоянии и уловленный электрофильтрами или циклонами. Топливные гранулированные шлаки являются  продуктом водной  грануляции  расплава, удаляемые  из  энергетических  топок с жидким  шлакоудалением. Золошлаковые  смеси представляют собой полидисперсные массы из отвалов тепловых электростанций.

Эти отходы являются хорошими сырьевыми материалами, поскольку они уже прошли тепловую обработку, карбонатный компонент разложен, на что затрачивается значительное количество тепла при обжиге  клинкера. Шлаки  находятся  частично в стеклообразном состоянии, что повышает их реакционную способность.

Часть минералов шлаков - это минералы клинкера (С2S и др.), что также делает их высококачественным сырьем. При использовании шлаков усвоение извести происходит несколько медленнее, чем в шихтах на основе глинистых  компонентов. Однако другие преимущества (снижение доли тепла, расходуемого на декарбонизацию, наличие в шлаке  полупродуктов  С2S, СА, СS) компенсирует эту особенность. Вследствие  этого, при  использовании  шлаков в качестве  сырья печи работают с большей производительностью, снижается расход тепла. Значительное количество  шлаков используется в качестве активной минеральной добавки при помоле цементов.

На Ново-Джамбулском фосфорном  заводе (НДФЗ) г.Тараз производится полусухая  грануляция электротермофосфорных шлаков.  Доменные шлаки, получаемые в АО «Арселор Миттал Темиртау», также являются продуктом полусухой грануляции.     Влажность шлаков при этом не превышает 12 % .

Доменные шлаки состоят из ортосиликата кальция – С2S, ранкинита – С3S2 , волластонита – СS, геленита – С2АS,  тридимита.

Шлаки  электротермофосфорные (ЭТФШ) являются  побочным  продуктом  при  производстве желтого  фосфора методом  возгонки  в  электропечах  и  быстрого  охлаждения. Они  содержат  до  90…95 %  стекла. На 1 т желтого фосфора образуется 12…13 т  шлаков.  Гранулированные ЭТФШ состоят в основном из стекла и волластонита СS,  отвальные шлаки -  из псевдоволластонита, ранкинита, флюорита, силикофосфата. Химический  состав  фосфорных шлаков  приведён в  таблице 1.  Требования   ГОСТ  3476-2019 к составу фосфорных шлаков следующие,  %: SiO2  не  менее  40;  СаО   не  менее -43;  Р2О5 не  более  2,5.

Отходы электротермофосфорных гранулированных шлаков размещены в отвалах и хранилищах рядом с Ново-Джамбулским фосфорным заводом, закристаллизованные электротермофосфорные  шлаки находятся в отвалах  рядом с Таразским металлургическим заводом (бывший ДПО «Химпром»).

Вредными и нежелательными  примесями в отходах являются MgO,  SO3, Na2O, K2O и P2O5. Содержание  P2O5   в фосфорном шлаке  составляет от 1,4 до 2,0 %, что соответствует требованиям ГОСТ, согласно которых  P2O5 должно быть не более 2,5 %.  Повышенные количества фосфора препятствуют нормальному протеканию процесса клинкерообразования, тормозят кристаллизацию алита, приводят к шелушению поверхности гидратированных образцов, снижают  их прочность.

Оборудование, приборы, материалы и технические средства

Тигель платиновый с крышкой, весы аналитические с разновесами, муфельная печь, колба мерная 500мл 1шт.,  250мл 3шт., 100мл 2шт., 50мл   3шт., стакан химический 550мл, фотоэлектрокалориметр с комплектом кювет (ФЭК-М) 1шт., кислота соляная 100мл, раствор молибдата аммония 10мл, раствор хлористого кальция 25мл, раствор гидрата окиси калия 15мл, трилон Б 50мл, фильтровальная бумага, щипцы металлические, вода дистиллированная, стакан для слива промывных вод, сырьевые материалы, известняк, лесс, огарки, техногенные продукты и отходы промышленности, тефритобазальт и др., лабораторная мельница, ступка форфоровая, сито.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

Измельчение проб материалов и отходов производится в лабораторной мельнице (рисунок 1), сушка материалов и проб в сушильном шкафе (рисунок 2),  Для проведения химического анализа используются спектрофотометры (рисунок 3), взвешивание проб материалов производится на аналитических весах (рисунок 4).

| Рисунок 1 – Лабораторная мельница | Рисунок 2 - Термостат ТС – 1/80 СПУ |
| --- | --- |

1 Определение титра сырьевой смеси

Принцип метода. Метод комплексометрического титрования основан на быстром образовании бесцветных, хорошо растворимых, прочных и незначительно диссоциирующих комплексных соединений трилона Б (комплексона Ш) с катионами определяемых оксидов. Грамм – молекула металла независимо от валентности последнего всегда связывает грамм – молекулу трилона Б.

Для установления конечной точки титрования применяют специальные, комплексонометрические индикаторы - металл – индикаторы, образующие с определяемыми ионами окрашенные комплексы менее прочные, чем соответствующие комплексы этих ионов с трилоном Б. В конечной точке титрования при полном связывании в комплекс титруемых ионов раствор окрашивается в цвет, присущий свободному индикатору.

Трилон Б по ГОСТ 10652,   0,05 м раствор готовят следующим образом: 18,6 г трилона Б растворяют в 1л воды и хорошо перемешивают. Если раствор получился мутным, его фильтруют. Титр раствора устанавливают по кальцию углекислому по ГОСТ 4530 с проверенным содержанием СаО  или по стандартному образцу известняка 59 в.  5 г углекислого кальция или стандартного образца 59 в растворяют в 30…40 мл соляной кислоты 1:3 при нагревании, раствор кипятят 3…5 мин для удаления углекислоты, переводят в мерную колбу вместимостью 1л, охлаждают, разбавляют водой до метки и хорошо перемешивают.

| Рисунок 3- Спектрофотометр | Рисунок 4–Аналитические весы |
| --- | --- |

Для установки титра раствора трилона Б спускают из бюретки по 20 мл приготовленного раствора хлористого кальция в три конические колбы вместимостью 250 мл, разбавляют водой до 80…100 мл, переливают из бюретки 10…15 мл устанавливаемого раствора трилона Б,  15 мл раствора гидроксида калия (или гидроксида  натрия), добавляют на кончике шпателя индикатора мурексида,  после чего дотитровывают трилоном Б до перехода малиновой окраски раствора в устойчивую фиолетовую. При титровании с индикатором флуорексоном в колбы с анализируемыми растворами вводят такой же избыток  раствора трилона Б, добавляют 4-5 капель бромкрезолового  пурпурового, 15 мл раствора гидроксида калия, на кончике шпателя индикатора флуорексона, после чего продолжают титрование раствором трилона Б, до перехода флуоресцирующей малиново-зеленой окраски в устойчивую малиновую.

Титрование в этом случае проводят на темном фоне.

Титр раствора трилона Б, выраженный в граммах СаО (ТСаО), вычисляют по среднеарифметическому результату трех титрований по формуле:

ТСаО=20,0∙5∙%СаОV∙100∙100 			(1)

где:   СаО – содержание СаО в углекислом кальции или в стандартном

образце 59 в, %;

У – объем 0,05 М раствора трилона Б, пошедший на титрование, мл.

2 Определение содержания оксида кальция

Из мерной колбы вместимостью 250 мл после отделения гидроокисей отбирают пипеткой 50 мл раствора, переносят его в коническую колбу вместимостью 250 мл, предварительно добавляют 15 мл раствора трилона Б (во избежание выпадения гидрата окиси кальция в щелочном  растворе), 20-25 мл раствора гидроксида  калия (или гидроксида натрия), на кончике шпателя индикатора мурексида, после чего дотитровывают раствором трилона Б до перехода малиновой окраски раствора в устойчивую фиолетовую.

Титрование с индикатором флуорексоном производят так, как это изложено при  установке титра раствора трилона Б.

Содержание оксида кальция (СаО) в процентах вычисляют по формуле:

СаО   =    у  ТСаО  5  100

М                                            (2)

где:  у – объем 0,05 М раствора трилона Б, пошедший на титрование, мл;

Т СаО – титр 0,05 м раствора трилона Б, выраженный в г СаО;

М – навеска цемента, г;

5 – коэффициент, учитывающий определение СаО аликвотной

части     раствора.

3  Определение  содержания двуокиси кремния.

Калориметрическое определение SiO2 основано на образовании желтого комплекса кремнемолибденовой гетерополикислоты в результате реакции кремневой кислоты с молибдатом аммония в кислой среде.

Навеску 0,1 г цемента сплавляют с 1г плавня. Сплав растворяют, непрерывно перемешивая его в 100 мл раствора соляной кислоты, и переносят количественно прозрачный раствор в мерную колбу вместимостью 500 мл, как указано в описании построения градуировочного графика. Полученный раствор служит для калориметрического определения содержания  двуокиси кремния, оксидов железа, алюминия, магния и фототрилонометрического определения кальция. Для определения содержания двуокиси кремния последовательно отбирают в две мерные колбы вместимостью 100 мл по 5 мл анализируемого и 5 мл стандартного растворов, добавляют около 25 мл воды, 5 мл раствора молибдата аммония и производят все дальнейшие операции, вплоть до колориметрирования, как указано в описании построения градуировочного графика. Затем вводят поправку на изменение условий калориметрического определения по сравнению с условиями построения графика по измеренной оптической плотности эталонного раствора. Поправка вносится с обратным знаком, т.е. если оптическая плотность эталонного раствора увеличилась на 0,007, то эта величина отнимается от оптической плотности раствора цемента и наоборот. Затем определяют по графику содержание двуокиси кремния в миллиграммах с учетом введенной поправки.

зента и наоборот.тность эталонного раствора увеличилась на 0,007, то эта величина отнимается от оптической плотности раствора цого раствора.риметрического определения по сравнению с условиями построения графика___________  Содержание двуокиси кремния (SiО2)  в % вычисляют по формуле:

SiO2  =                                            (3)

где: М1 – количество двуокиси кремния, найденное по графику, мг;

У- общий объем раствора, мл ;

У1- объем раствора, взятый для калориметрирования, мл;

М- навеска цемента, г.

4 Определение содержания оксида алюминия

Принцип метода. Калориметрическое определение оксида алюминия основано на образовании окрашенного в красный цвет комплексного соединения иона алюминия с алюминоном. Наиболее устойчивая окраска комплексного соединения получается при рН раствора 4,5…4,8.

В две мерные колбы вместимостью 50 мл отбирают по 5мл анализируемого и стандартного растворов, полученных по 2,3 вводят по 1 мл раствора аскорбиновой кислоты и по  5мл раствора алюминона, добавляют по 10 мл ацетатного буферного раствора, разбавляют до метки водой, хорошо перемешивают и после 15мин выдержки калориметрируют в кюветах размером 10мм, пользуясь зеленым светофильтром.

Содержание оксида  алюминия (Al2O3) в процентах вычисляют по формуле:

Al2O3  =                               (4)

где:  M1- количество Al2O3, найденное по графику, мг;

y- общий объем раствора, мл;

y1- объем раствора, взятый для калориметрирования, мл;

M- навеска цемента, г.

5 Определение содержания оксида железа

В цементных материалах широкое распространение получил роданидный метод определения содержания железа. Он прост и обладает достаточно высокой концентрационной чувствительностью. Недостатком этого метода является сравнительно легкая разрушаемость окраски роданидного комплекса во времени, с повышением температуры и в присутствии некоторых соединений: фторидов, мета – и пирофосфатов, оксалатов и т. д.

Для определения содержания оксида железа от общего количества (500мл) основного раствора отбирают аликвотную часть 50 мл в мерную колбу емкостью 100мл, добавляют 10 мл 4-раствора Н3РО4 и 10 мл раствора роданида, разбавляют водой до метки, тщательно перемешивают и сразу же фотометрируют с зеленым светофильтром  в  кювете толщиной слоя 10мм.

По найденной оптической плотности находят содержание в %, по графику.

При определении Fe2O3 можно не вводить поправку на изменение оптической плотности эталона, т. к. колебания в измерениях укладываясь в допустимую погрешность, не превышает 0,15%.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Методом квартования необходимо отобрать пробу материала или техногенного сырья, которые указал преподаватель. Установить, который компонент будет карбонатным, который алюмосиликатным и который пригоден для корректировки состава сырьевой шихты для получения портландцементного клинкера.

По указанию преподавателя отобрать пробы массой по 15-20 г, высушить в сушильном шкафу при 90-100 оС до постоянного веса. Пробу каждого компонента тщательно измельчить в лабораторной мельнице, фарфоровой или агатовой ступке до полного прохождения через сито № 008.

Полученные данные химического анализа оформить в виде таблицы.

Таблица   2 -   Химический  состав техногенных продуктов и сырья

| Нетрадиционное и техногенное сырье (отходы) | Химический состав, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | А12О3 | Fe2O3 | СаО | MgO | SO3 | K2O+ Na2O | ппп | прочие |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

Порядок оформления отчетов и их защита:

Отчет оформляется в следующем порядке:

1.Составляется таблица с химическим составом изучаемых материалов и техногенного сырья (исходных сырьевых материалов для получения клинкера).

2. Химический состав исходных сырьевых материалов приводится к 100 %,

3. На основе результатов химического состава материалов  устанавливается их пригодность для использования в качестве карбонатного, алюмосиликатного компонента и корректирующей добавки для получения клинкера.

4.На первой странице пишется заглавие,  указывается цель и объем работы  в часах; ф.и.о. студента, группа, дата выполнения.

5. Работа оформляется в последовательности, приведенной в методических указаниях.

6. Текст работы пишется аккуратно, от руки, на сброшюрованных листах формата А4 с соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 (допускается оформление работы в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных стандартов на формате А4 или А5, либо в тетради).

Вопросы для самопроверки

- Какие традиционные  природные сырьевые материалы используются  для получения цементного клинкера?

- Какие многотоннажные отходы, пригодные для получения портландцементного клинкера, образуются на предприятиях?

- Каков объем образующихся отходов, каков химический состав отходов?

- Какие виды техногенного сырья пригодны в качестве карбонатного компоненты сырьевой шихты для получения клинкера?

- Какие виды техногенного сырья пригодны в качестве алюмосиликатного компонента и корректирующих добавок для получения клинкера?

- Какова эффективность использования техногенного сырья в цементном производстве?

- Как производится измельчение и подготовка проб материалов?

- Как производится определение титра сырьевой смеси?

- Как производится определение содержания оксида кальция?

- Как производится определение  содержания двуокиси кремния?

- Как производится определение содержания оксида алюминия, железа?

12.Каков порядок оформления отчетов и их защита?

Таблица 3 - Химический состав сырьевых компонентов некоторых действующих цементных заводов

| Сырьевой компонент | Химический состав, масс. % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 |  | А12О3 | Fe2O3 |  |  | СаО | MgO |  |  | SO3 |  | ппп |  |
|  |  |  | АО «Шымкентцемент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 2,84 |  | 1,09 | 0,82 | 52,84 |  |  | 1,02 |  |  | 0,28 |  | 41,08 |  |
| Лесс | 52,13 |  | 10,49 | 4,45 | 12,82 |  |  | 3,69 |  |  | 0,32 |  | 13,21 |  |
| Огарки | 9,24 |  | 2,54 | 76,66 | 0 |  |  | 0 |  |  | 4,43 |  | 0 |  |
|  | ТОО «Састобе Цемент» при выпуске белого клинкера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 4,23 |  | 0,11 | 0,17 |  | 52,89 |  |  | 0,68 |  | 0,25 |  |  | 40,75 |
| Каолин | 64,35 |  | 22,31 | 1,57 |  | 1,08 |  |  | 0,68 |  | 0,97 |  |  | 9,3 |
| Песок | 89,45 |  | 4,52 | 0,68 |  | 0 |  |  | 0 |  | 1,17 |  |  | 1,3 |
|  | ТОО «Састобе Технолоджис» при выпуске обычного клинкера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк верхний горизонт | 9,48 |  | 0,08 | следы |  | 50,71 |  |  | 0,12 |  | 0,17 |  |  | 34,7 |
| Лесс | 52,07 |  | 13,47 | 4,65 |  | 9,35 |  |  | 3,89 |  | 0,26 |  |  | 12,07 |
| Огарки | 13,96 |  | 3,87 | 56,05 |  | 1,25 |  |  | - |  | 3,08 |  |  | 18,3 |
|  |  |  | АО «Карцемент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 4,6 |  | 0,67 | 0,35 |  | 52,52 |  |  | 0,52 |  | 0,21 |  |  | 41,06 |
| Сланец | 55,84 |  | 19,1 | 8,05 |  | 2,4 |  |  | 1,76 |  | 0,22 |  |  | 9,61 |
| Огарки | 12,38 |  | 3,35 | 76,18 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2,41 |  |  | 0 |
| Зола | 52,58 |  | 25,84 | 5,77 |  | 7,41 |  |  | 2,43 |  | 4,09 |  |  | 0 |
|  |  |  | Кувасайский цементный завод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 8,67 |  | 1,41 | 1,1 |  | 48,21 |  |  | 0,99 |  | 0,42 | 38,02 |  |  |
| Глина | 74,75 |  | 10,39 | 5,9 |  | 2,13 |  |  | 0,53 |  | 0,26 | 4,12 |  |  |
| Огарки | 11,29 |  | 2,92 | 75,71 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0,96 | 5,24 |  |  |
|  |  |  | ТОО «Цементный завод Семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 2,0 |  | 0,41 | 0,38 |  | 53,82 |  |  | 0,33 |  | 0,36 |  |  | 41,41 |
| Глина | 57,44 |  | 17,34 | 6,13 |  | 3,53 |  |  | 1,58 |  | 1,52 |  |  | 11,24 |
| Огарки | 12,5 |  | 6,7 | 75,1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3,66 |  |  | 0 |
| Зола | 55,79 |  | 23.09 | 6,69 |  | 5,79 |  |  | 1,53 |  | 3,45 |  |  | 0 |
|  |  |  | ТОО «Стандарт Цемент» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 3,53 |  | 0,96 | 1,17 |  | 52,94 |  |  | 1,07 | 0,04 |  |  |  | 40,3 |
| Лесс | 40,02 |  | 8,53 | 2,81 |  | 21,62 |  |  | 3,62 | 0,16 |  |  |  | 19,12 |
| Песок | 75,72 |  | 6,70 | 1,66 |  | 1,79 |  |  | 4,89 | 0,08 |  |  |  | 5,5 |
|  | SiO2 |  | А12О3 | Fe2O3 |  | СаО |  |  | MgO | SO3 |  |  |  | ппп |
| Огарки | 14,91 |  | 3,01 | 61,21 |  | 1,79 |  |  | 1,27 | 0,16 |  |  |  | - |
| Зола | 52,58 |  | 25,84 | 5,77 |  | 7,41 |  |  | 2,43 | 4,09 |  |  |  | 0 |
|  | ГАО «Кантский цементный завод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 13,21 | 2,42 |  | 1,65 |  | 4,69 |  |  | 0,9 | 0,52 |  |  |  | 35,76 |
| Зола ТЭЦ | 53,18 | 24,72 |  | 3,42 |  | 3,39 |  |  | 1,66 | 0,39 |  |  |  | 11,88 |
| Огарки | 11,96 | 4,89 |  | 78,18 |  | 0 |  |  | 0 | 1,15 |  |  |  | 0 |
|  | ТОО «Бухтарминская цементная компания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Известняк | 2,03 | 0,62 |  | 0,45 |  | 53,5 |  |  | 0,86 | 0,13 |  |  |  | 41,91 |
| Глина | 52,95 | 13,83 |  | 5,5 |  | 9,33 |  |  | 2,18 | 0,16 |  |  |  | 12,24 |
| Огарки | 9,23 | 2,9 |  | 77,41 |  |  |  |  | 0 | 1,79 |  |  |  | 0 |
| Зола | 54,64 | 20,32 |  | 6,87 |  | 6,58 |  |  | 2,11 | 3,69 |  |  |  | 0 |

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Таймасов Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

2. Таймасов Б.Т., Адырбаева Т.А. Планирование, постановка экспериментов в технологиии вяжущих материалов / Учебник: – Шымкент: Тип. Алем, 2020. – 201 с.

3. Таймасов Б.Т., Худякова Т.М., Жаникулов Н.Н. Комплексное использование природного и техногенного сырья в производстве малоэнергоемких цементов. - Шымкент: Типография «Алем», 2017.- 200с.

4. Классен В.К. Технология и оптимизация производства цемента: краткий курс лекций: учеб. пособие. –Белгород: Изд. БГТУ, 2012. -308 с.

5. Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в производстве цемента: монография /  В.К. Классен,; – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

6. Таймасов Б.Т., Классен В.К. Химическая технология вяжущих материалов: учебник / - 2-е изд., доп. - Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. – 448с.

Дополнительная

7. Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по Химической технологии вяжущих материалов / Учебник.  - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2018. - 164 с.

8. ГОСТ 31108-2020. Цементы общестроительные.  Технические условия. - М.: 2020.

9. ГОСТ 5382-2019 Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа. – М.: 2019.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №3

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЫРЬЕВЫХ ШИХТ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ И ТЕХНОГЕННЫХ ПРОДУКТОВ  ДЛЯ  МАЛОЭНЕРГОЕМКОГО ПРОИЗВОДСТВА  КЛИНКЕРА

Цель работы: Приготовление сырьевых шихт из природного сырья и техногенных продуктов, обеспечивающих получение клинкера с заданными расчетными характеристиками.

Портландцементный клинкер получают обжигом многокомпонентной однородной сырьевой смеси, приготовленной совместным тонким измельчением разнородных составляющих. Перерабатываемое в цементной промышленности сырье отличается как составом, так и физико- техническими свойствами (влажностью, прочностью и т. д.). Поэтому для каждого вида сырья должен быть выбран такой способ подготовки, который обеспечивал бы тонкое измельчение и равномерное перемешивание компонентов с минимальными энергетическими затратами. В зависимости от способа подготовки сырьевых смесей различают мокрый, сухой и комбинированные способы производства клинкера.

При мокром способе производства тонкое измельчение сырьевой смеси производят в водной среде с получением шихты в виде водной суспензии – шлама влажностью 30–50 %. При сухом способе готовят шихту в виде сухого тонкоизмельченного порошка, поэтому перед помолом или в процессе его сырьевые материалы высушивают. На новых заводах сухого способа производится одновременный помол и сушка сырья в валковых мельницах.

Технологический процесс приготовления сырьевой муки включает следующие операции: добыча сырья на карьере, дробление сырьевых материалов, усреднение сырьевых компонентов и угля на усреднительном складе (в штабелях), помол сырьевой шихты с одновременной сушкой в вертикальных валковых мельницах, гомогенизация сырьевой муки в силосе.

Методика выполнения работы

Выбранные сырьевые материалы дробят в щековой (рисунок 1), затем валковой дробилке до размеров частиц 2 – 4 мм. Материалы высушивают в сушильном шкафе при температуре 80-90 оС (рисунок 2) в течение 1,5 – 2 часа.

Сырьевые материалы (отходы) тонко измельчают в лабораторной шаровой мельнице (рисунок 3) до Sуд = 300 м2/кг или до остатка на сите № 02   2 – 3 %  или на сите №008  10-15 %. Остаток на сите определяют на китайском просеивательном аппарате (рисунок 4).

Сырьевую смесь в количестве 50 или 100 г готовят из предварительно высушенных и измельченных компонентов. Например: если по расчету сырьевой смеси  она имеет состав: известняк – 72,50 %, отход угледобычи – 21,35 %, свинцовый шлак – 6,15 %, то отвешиваем 72,5 г известняка, 21,35 г отхода угледобычи и 6,15 г свинцового шлака.

Карбонатный, алюмосиликатный компоненты и корректирующую добавку отвешивают на технических весах в необходимом количестве с точностью до 0,01 г, после чего объединяют и тщательно перемешивают в лабораторном смесителе (рисунок 5) либо в лабораторной шаровой мельнице (рисунок 3) в течение 30 мин. После перемешивания сырьевую смесь пересыпают в пластиковые бутылки с пробками и помещают на хранение.

Для приготовления таблеток в фарфоровой чашке к 100 г сырьевой смеси добавляют  10-12 г воды и тщательно перемешивают до получения однородной влажной массы. Затем из нее с помощью пресс-формы на гидравлическом прессе (рисунок  6) формуют таблетки размерами диаметр 25-30 мм, высота 15-20 мм.  Давление прессования 20 МПа. Таблетки высушивают в шкафу при температуре 80-90 оС и далее обжигают в печи по заданному режиму.

Материалы и оборудование

Компоненты сырьевой смеси, отходы промышленности; щековая дробилка, сушильный шкаф, лабораторная шаровая мельница, просеивательный прибор (Китай), лабораторный смеситель, гидравлический пресс, весы технические с точностью взвешивания до 0,005 г.; фарфоровая ступка с пестиком; разборная пресс-форма для брикетирования сырьевой смеси.

| Рисунок 1 – Щековая дробилка | Рисунок 2 – Сушильный шкаф ШС – 80 |
| --- | --- |

Форма записи результатов

Таблица  1 - Состав сырьевой смеси, КН и модули

| № сме си | Состав сырьевой смеси, мас. % |  |  | КН | Модули |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отход известняка Састобе | Отход угледобычи | Свинцовый шлак |  | п | р |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

| Рисунок 3 – Лабораторная мельница | Рисунок 4 – Просеивательный прибор (Китай) |
| --- | --- |

| Рисунок 5 – Лабораторный смеситель | Рисунок 6 – Гидравлический пресс |
| --- | --- |

Контрольные вопросы

- Как получают портландцементный клинкер?

- Какие существуют способы производства клинкера, как они осуществляются?

- Какие операции включает технологический процесс приготовления сырьевой муки?

4. Какова методика выполнения работы?

5. Как и до какой степени измельчают материалы в лабораторной шаровой мельнице?

6. Как приготовливают  и формуют таблетки  для обжига, каков из размер?

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1.  Таймасов Б.Т. Химическая  технология вяжущих материалов: учебник. – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2014. – 444 с.

2. Таймасов Б.Т., Әлжанова А.Ж.  Тұтастырғыш заттардың  химиялық технологиясы: оқулық. - Алматы: Эверо, 2015. – 380 б.

3. Таймасов Б.Т., Худякова Т.М., Жаникулов Н.Н. Комплексное использование природного и техногенного сырья в производстве малоэнергоемких цементов. - Шымкент: Типография «Алем», 2017.- 200с.

4. Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по химической технологии вяжущих материалов: учебник / - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2018. – 164с.

Дополнительная:

5.  Свентская Н. В. Химическая технология вяжущих материалов. Лабораторный практикум: учеб. пособие / Н. В. Свентская, С. П. Сивков, Е. Н. Потапова. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2018. – 108 с.

6. Таймасов Б.Т., Адырбаева Т.А. Планирование, постановка экспериментов в технологиии вяжущих материалов / Учебник: – Шымкент: Тип. Алем, 2020. – 201 с.

7. Таймасов б.т., Классен В.К. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов: Учебник.  - Алматы:  Эверо, 2018. -332 с.

8. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Производство цемента ИТС 6-2015. – Москва, 2015

9. Классен, В.К. Техногенные материалы в производстве цемента: монография / В.К. Классен,  И.Н. Борисов, В.Е. Мануйлов. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

Форма отчетности

Показ и проверка выполненной работы, состав сырьевой смеси.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ОБЖИГ СЫРЬЕВЫХ ШИХТ И  ПОЛУЧЕНИЕ КЛИНКЕРА

Цель работы: обжечь в лабораторной высокотемпературной печи приготовленную сырьевую смесь и получить клинкер при заданных режимах обжига

ВВЕДЕНИЕ

Обжиг сырьевой смеси – важнейшая технологическая стадия при производстве цемента. При термическом воздействии в сырьевой смеси происходит разложение алюмосиликатного и карбонатного компонентов, протекают реакции образования минералов клинкера в твердой фазе, а при появлении клинкерного расплава, т.е. в присутствии жидкой фазы, образуется основной клинкерный минерал – трехкальциевый силикат. В результате обжига образуется новый продукт – клинкер, качество которого зависит от полноты усвоения сырьевой смесью свободного оксида кальция и минерального состава сырьевых компонентов.

Производство цемента наряду с черной и цветной металлургией, топливоперерабатывающей и химической промышленностями занимает ведущее место в потреблении энергетических ресурсов. Для обжига клинкера в основном используются различные виды угля.

Удельный расход топлива на обжиг 1 т клинкера зависит, главным образом, от способа производства портландцемента (сухой или мокрый), типа и конструкции вращающейся печи, химических (например, карбонатный или некарбонатный СаО, свободный или связанный оксид кремния) и физических (влажность) свойств сырьевых компонентов и сырьевой смеси, используемых для производства клинкера.

Наиболее энергоемким является мокрый способ получения цемента, по которому работают ТОО «Састобе Технолоджис», ТОО «ПК Цементный завод Семей» и ТОО «Бухтарминская цементная компания» общей мощностью более 2,5 млн т цемента. При производстве цемента таким способом непроизводительные затраты топлива составляют около 75 %. На выпуск 1 тонны цемента затрачивается более 5 тонн таких материалов, как сырье, добавки, топливо, вода и воздух.

Новые и модернизированные заводы  (АО «Шымкентцемент», АО «Карцемент») работают по энергосберегающему сухому способу производства. На новых заводах установлены многоступенчатые  циклонные теплообменники  и декарбонизаторы. Удельный расход топлива при использовании печей сухого способа с циклонными теплообменниками и декарбонизатором составляет 3000-3800 МДж/т клинкера. Средние удельные расходы топлива и тепла при использовании печей различного типа приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Удельные расходы топлива и тепла на обжиг клинкера для печей различного размера и способов производства

| Тип печи, способ производства | Удельный расход тепла, МДж/т клинкера | Уд. расход топлива, кг у. т./т клинкера | Заводы, где работают такие печи |
| --- | --- | --- | --- |
| Печи сухого способа с циклонными теплообменниками и декарбонизатором | 3000–4000 | 100–135 | АО «Шымкентцемент», ТОО «Стандарт Цемент», АО «Жамбылцемент», ТОО «Казах Цемент», ТОО «Каспий Цемент», АО «Карцемент», АО «Кокше Цемент», АО «ACIG» (Хантау), ТОО Рудненский цемзавод, ТОО «Гежуба Шиели Цемент» ТОО «Алацемент», |
| Печи сухого способа с циклонными теплообменниками | 3100–4200 | 105–145 | 1 печь Ø7; 6,4х95 м в АО «Карцемент» |
| Комбинированный (полусухой/полумокрый способ) производства, печь Леполь | 3300–5400 | 115–185 | Таких печей в РК нет. |
| Длинные печи сухого способа производства | до 5000 | до 170 | Таких печей в РК нет. |
| Длинные печи мокрого способа производства | 5000–6400 | 170–220 | ТОО «Састобе Технолоджис», ТОО «ПК Цементный завод Семей», ТОО «Бухтарминская цементная компания» |

Кроме способа производства, на потребление тепловой энергии современными цементными печами влияют различные факторы: свойства сырьевых материалов (например, влажность, обжигаемость), производительность печи, используемое топливо с различными свойствами, а также использование системы байпаса, когда требуется это оборудование (для уменьшения зарастания колонны подогревателя, если, например, загрузка хлора и сульфатов в системе печи слишком высока). Замена части сырьевых компонентов промышленными отходами, уже подвергавшимися тепловой обработке (гранулированные доменные, фосфорные шлаки, золы и т. п.), приводит к снижению удельного расхода тепла на обжиг. С увеличением объема печных газов, направляемых в систему байпаса удельный расход тепла на обжиг клинкера увеличивается.

Удельный расход тепла на обжиг клинкера может быть снижен путем внедрения различных технологий и оптимизации работы печной системы:

- использование современных линий обжига и холодильников;

- использование альтернативных видов топлива (подготовленных перед подачей с точки зрения однородности, гранулометрии / размера и т. д.);

- снижение влажности шлама;

- оптимизация режима обжига клинкера в печи;

- оптимизация минералогического состава и структуры клинкера;

- снижение удельного расхода сырья;

- снижение доли клинкера в цементе.

Печная система с многостадийными циклонными теплообменниками в сочетании с декарбонизатором и третичным воздухом считается стандартной и высокоэффективной технологией для новых заводов.

Методы снижения удельного расхода тепла на обжиг клинкера при сухом и мокром способе производства приведены в таблицах 2 и 3.

Для снижения удельного расхода тепла на обжиг клинкера важным фактором является стабильная работа печного агрегата с параметрами, близкими к оптимальным значениям.

Таблица 2 – Методы снижения расхода тепла на обжиг клинкера при сухом способе производства

| Оборудование | Метод |
| --- | --- |
| Холодильник | установка современного клинкерного холодильника со стационарной первичной колосниковой решеткой |
|  | использование колосниковой решетки с низким сопротивлением потоку воздуха |
|  | обеспечение контроля количества охлаждающего воздуха в отдельных секциях решетки |
| Печь | использование печей с высокой производительностью |
|  | оптимизация отношения длины печи к ее диаметру |
|  | оптимизация конструкции печи в соответствии с используемым топливом |
|  | оптимизация системы сжигания топлива |
|  | стабильность параметров работы печи (тяга, уровень кислорода, длина и форма пламени основной горелки, температура газа и т. д.) |
|  | оптимизация процесса контроля |
|  | рациональное и полное использование третичного воздуха |
|  | обеспечение необходимого избытка воздуха в печи |
|  | использование минерализаторов – интенсификаторов процесса обжига |
|  | снижение подсосов воздуха |
| Декарбонизатор | малое гидравлическое сопротивление |
|  | однородное распределение сырья в печном пороге |
|  | минимальное образование настылей |
|  | интенсивная декарбонизация сырьевой смеси |
| Теплообменник | малое гидравлическое сопротивление циклонов |
|  | высокая степень пылеосаждения в циклонах |
|  | однородное распределение сырья в сечениях газоходов |
|  | однородное распределение потоков газа и твердого вещества в двухветвьевых циклонных теплообменниках |
|  | оптимизация количества ступеней циклонов (от трех до шести ступеней в целом) |
| Сырье и топливо | низкая влажность сырьевых материалов и топлива |
|  | легкая воспламеняемость топлива с высокой калорийностью |
|  | постоянство питания печи и однородность материала; |
|  | постоянство подачи топлива в печь и его однородность |
| Сырьевые мельницы | полностью автоматизированное управление работой мельниц |

Таблица 3 – Методы снижения расхода тепла на обжиг клинкера при мокром способе производства

| Оборудование | Метод |
| --- | --- |
| Печь | Оптимизация конструкции и расположения внутрипечных теплообменных устройств (цепные завесы, коврик и др.) |
|  | отсутствие шламовых или клинкерных колец в печи |
|  | оптимизация системы сжигания топлива |
|  | минимизация подсоса воздуха в головках печей |
|  | минимизация коэффициента избытка воздуха в печи |
|  | стабильность параметров работы печи (тяга, уровень кислорода, длина и форма пламени основной горелки, температура газа и т. д.) |
|  | оптимизация процесса контроля |
|  | вдувание пыли электрофильтров печь с горячего конца |
|  | использование минерализаторов – интенсификаторов процесса обжига |
|  | питание печи углесодержащими отходами |
| Сырье | снижение влажности обжигаемого сырьевого шлама путем использования разжижителей шлама |
|  | замена природных материалов техногенными (золами, шлаками), имеющими меньшую влагоемкость |
|  | дополнительное питание печи гранулированными шлаками с холодного конца печи |
|  | замена алюмосиликатного компонента углесодержащими отходами |

Это достигается путем:

- использования систем непрерывного компьютерного мониторинга необходимого комплекса параметров работы печного агрегата;

- использования систем автоматического управления технологическим процессом или его отдельными этапами;

- оптимизации и стабилизации состава сырьевой смеси, повышением

равномерности ее подачи в печь;

- оптимизации состава и повышением равномерности подачи в печь топлива;

- в случае использования вторичных видов топлива – стабилизации характеристик, равномерности подачи, оптимизации способа ввода и сжигания вторичного топлива в печи.

Существенное значение для снижения стоимости тепловой энергии имеет использование альтернативного топлива. Повышение энергоэффективности производства цемента может быть достигнуто также дополнительной генерацией пара и электричества.

Для выработки энергии из низкотемпературных отходящих газов используется процесс органического цикла Ранкина. Этот процесс основан на использовании пентана как рабочего тела, который интенсивно испаряется при значительно более низкой температуре, чем вода. Особым достижением являлась простота эксплуатации, компактная структура и относительно высокий уровень эффективности, который может быть достигнут при применении источника тепла с температурой ниже 275 оС. На некоторых цементных заводах Западной Европы вырабатывают электрическую энергию путем использования избытка тепла из процесса производства цемента.

Методика выполнения работы

Сухую сырьевую смесь в количестве 50–100 г увлажняют водой до влажности 8–10 % и тщательно перемешивают. Из увлажненной смеси на гидравлическом прессе с помощью пресс-формы изготавливают брикеты. Брикеты помещают на подложку, изготовленную из высокоогнеупорных материалов – корунда, хромомагнезита.

Подложку с образцами помещают в высокотемпературную лабораторную печь (рисунок 1). Режим нагрева определяет преподаватель, при этом время изотермической выдержки при 1350–1450 °С составляет 30–60 мин. Температуру в печи контролируют платино-платинородиевой термопарой. После изотермической выдержки подложку с образцами извлекают из печи для быстрого охлаждения клинкера с целью предотвращения распада C3S и модификационного перехода β-C2S в γ-C2S.

После остывания образцов клинкера проводят описание их внешнего вида: плотности спека, степени сохранности первоначальной формы, наличия оплавленных участков, вида и количества трещин, степени рассыпаемости (если наблюдается), характера окраски и ее однородности. В конце работы делают краткие выводы о качестве получаемого клинкера по его внешнему виду.

Полученный клинкер, упакованный в полиэтиленовый пакет, хранят в эксикаторе и используют в дальнейшем для определения в нем свободного оксида кальция этилово-глицератным способом, а также рентгенофазового, растрово-электронно-микроскопического и микроскопического анализов.

Оборудование, приборы, материалы и технические средства

Высокотемпературная электрическая печь с рабочей температурой до 1500 °С; подложка из высокоогнеупорных материалов; темные защитные очки;  рукавицы из войлока; термостойкие щипцы с длинной ручкой 60–80 см; эксикатор с притертой крышкой и хлористым кальцием; брикетированная сырьевая смесь.

Режим работы печи устанавливает инженер кафедры, например: подъем температуры до 1350 оС в течение 1 ч 40 мин, выдержка при этой температуре в течение 20 мин, затем резкое охлаждение спеков на воздухе.

При проведении всех экспериментов необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, обжиг проводится только в присутствии инженера кафедры, он загружает образцы в печь, устанавливает режим обжига, по завершении обжига вынимает обожженные клинкера из печи, используя специальные перчатки из войлока и щипцы.

|  | Рисунок 1 - Высокотемпературная печь для обжига клинкера |
| --- | --- |

Изготовленные таблетки и полученные клинкера можно сфотографировать и при необходимости вставить в отчет по лабораторной работе.

Данные по приготовлению шихты, состав смеси, режим прессования, обжига и др. необходимо записать в рабочий журнал по форме.

Таблица 1 - Данные по химическому составу шихты

| № смеси | Химический состав смеси, мас % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CаO | MgO | SO3 | R2O | ППП | Сумма |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 - Данные по тонкости помола, режиму прессования таблеток и режиму обжига клинкера

| № смеси | Состав сырьевой смеси, % |  |  | Остаток на сите №008, % | Влаж- ность смеси, % | Давле-ние прессо-вания, МПа | Режим обжига, оС, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | извест няк | лесс | огар-ки |  |  |  | Подъем темпер до 1350 оС | Выдержка при 1350 оС | При-меч |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы:

Контрольные вопросы

1.Как получают портландцементный клинкер в лаборатории?

2.Каков удельный расход топлива на обжиг 1 т клинкера на заводах мокрого способа Республики Казахстан?

3. Каков удельный расход топлива при использовании печей сухого способа с циклонными теплообменниками и декарбонизатором?

4. Каковы методы снижения расхода тепла на обжиг клинкера при сухом способе производства?

5.  Каковы методы снижения расхода тепла на обжиг клинкера при мокром способе производства?

6. Какова методика выполнения работы?

7. Каков режим обжига таблеток в лабораторной печи?

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1.  Таймасов Б.Т. Химическая  технология вяжущих материалов: учебник. – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2014. – 444 с.

2. Таймасов б.т., Классен В.К. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов: Учебник.  - Алматы:  Эверо, 2018. -332 с.

3. Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по химической технологии вяжущих материалов: учебник / - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2018. – 164с.

4.  Свентская Н. В. Химическая технология вяжущих материалов. Лабораторный практикум: учеб. пособие / Н. В. Свентская, С. П. Сивков, Е. Н. Потапова. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2018. – 108 с.

Дополнительная:

5. Таймасов Б.Т., Адырбаева Т.А. Планирование, постановка экспериментов в технологиии вяжущих материалов / Учебник: – Шымкент: Тип. Алем, 2020. – 201 с.

6. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Производство цемента ИТС 6-2015. – Москва, 2015

7. Классен, В.К. Техногенные материалы в производстве цемента: монография / В.К. Классен,  И.Н. Борисов, В.Е. Мануйлов. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

8. Таймасов Б.Т., Худякова Т.М., Жаникулов Н.Н. Комплексное использование природного и техногенного сырья в производстве малоэнергоемких цементов. - Шымкент: Типография «Алем», 2017.- 200с.

Форма отчетности

Показ и проверка выполненной работы, обожженные клинкера.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ЦЕМЕНТНОГО КЛИНКЕРА

Цель работы: определение содержания СаО свободной в клинкере, равномерности изменения объема цемента.

ВВЕДЕНИЕ

Портландцементным клинкером называют продукт обжига до спекания тонкоизмельченной, тщательно подобранной сырьевой смеси, обеспечивающей преимущественное образование высокоосновых силикатов, алюминатов и алюмоферритов кальция  Портландцементный клинкер получают путем обжига при 1450 оС сырьевой шихты, состоящей из 70-75 % известняка, 20-25 % глинистого компонента и 3-5 % огарок. Клинкер представляет собой спекшиеся плотные гранулы черного цвета  размерами от 5 до 40-50 мм (рисунок 1).

Клинкер состоит из 4 основных минералов: алит, белит, трехкальциевый алюминат и четырехкальциевый алюмоферрит (рисунок 2). В небольших количествах в клинкере могут быть другие фазы: СаО свободная, МgО периклаз и др.

Качество обжига клинкера можно оценивать различными показателями. В первую очередь в хорошо обожженном клинкере почти вся СаО должна быть связана в клинкерные минералы, содержание свободной несвязанной СаО не должно превышать 1 – 2 %.  Содержание МgО должно быть не более 5 %. Это условие записано во всех ГОСТах по цементам. Поэтому, если содержание свободной несвязанной извести в цементе более 1-2 %, она реагирует с водой уже после того, как цементное тесто схватилось и затвердело. СаО и МgО в затвердевшем бетоне реагируют с водой и образуют Са(ОН)2 и Мg(ОН)2, объем которых в 2 раза больше объема исходной фазы. Возникающие в этих условиях большие внутренние напряжения в затвердевшем бетоне могут разрушить сооружение из-за неравномерности изменения в объеме цемента.

| Рисунок 1 – Цементный клинкер | # Рисунок 2 - Микрофотография клинкера |
| --- | --- |

Присутствие в цементе извести, обожженной при 1000-11000С и появившейся в результате разложения алита  (С3S), при недостаточно быстром охлаждении клинкера, не является опасным, так как она гидратируется с момента схватывания цементного теста и, следовательно, впоследствии этого не нарушает структуру бетона. Повышенное содержание оксида магния в виде периклаза также может вызвать расширение цементного камня и разрушение бетона. Как пережог, так и недожог снижают качество клинкера и цемента. При недожоге образуется «горчица» с высоким содержанием свободной СаО, при пережоге происходит чрезмерное спекание клинкера, кристаллы минералов вырастают до больших размеров, что снижает гидратационную активность цемента, приводит к перерасходу топлива, ухудшению размалываемости клинкера, снижается срок службы футеровки.

Объемная масса строительных материалов, получаемых обжигом, характеризует степень их спекания, от которой зависит качество вяжущего. Температура и длительность обжига при этом оказывают большое влияние на пористость, а, следовательно, и на объемную массу.

Качество обжига портландцементного клинкера на многих заводах оценивается по массе (весу) литра клинкера, который может колебаться от 1200 г/л  до 1750 г/л.  Низкая объемная масса (вес литра), равная 1200…1400 г/л, свидетельствует либо о недожоге, либо об образовании в печи мелкого пылевого клинкера более низкого качества. Масса литра клинкера выше 1700 г/л является признаком пережога клинкера, связанного с перегревом футеровки, преждевременным износом огнеупора и перерасходом топлива. Оптимальная  масса  литра клинкера устанавливается опытным путем на заводе и находится в пределах 1450…1650 г/л.

Оборудование, приборы, материалы и технические средства

Клинкер, отобранный из головки вращающейся печи, весы технические, разновесы, ступка фарфоровая, воронка Конгло, набор сит, металлическая банка емкостью 1 л., стекло предметное, стекло покровное, реактив Уайта, микроскоп с осветителем, микрошпатель, фильтровальная бумага, спиртово-глицериновый раствор, раствор бензойной кислоты, весы аналитические, колба коническая или круглодонная, обратный холодильник, электроплитка, бюретка емкостью 25 мл., колба для слива остатков после определения СаОсв., мерный цилиндр, прибор Вика, стеклянные пластинки, ванна с гидравлическим затвором, бачок для кипячения лепешек, лупа, чаша для затворения цемента, линейка, машинное масло, емкости для мусора, тряпки.

Методика проведения работы

- Определение массы литра клинкера

Массу  литра клинкера определяют при помощи прибора воронки Конгло (рисунок 4). Прибор состоит из перевернутого усеченного конуса, который переходит в трубку с задвижкой. Конус опирается на трехногую подставку. Под трубкой конуса помещается литровый сосуд. Расстояние между верхним обрезом сосуда с задвижкой равно 50 мм.

| Рисунок 3 - Прибор воронка Конгло | Рисунок 4 - Весы |
| --- | --- |

В воронку прибора при закрытой задвижке насыпают около 2 л клинкера, после чего открывают задвижку и наполняют литровый сосуд. Когда сосуд заполнится с некоторым избытком, задвижку закрывают, а излишек убирают металлической или деревянной линейкой вровень с краями сосуда. При этом следует избегать толчков, способствующих уплотнению материала. Затем сосуд с клинкером взвешивают. По разности массы сосуда с клинкером и пустого сосуда определяют массу литра клинкера.

- Определение гранулометрического состава клинкера

Испытуемый клинкер, отвешивают на технических весах (рисунок 4)  в количестве 1кг и  просеивают через набор сит с отверстиями  1, 5. 10. 20. 30 и 40 мм.  Количество материала прошедшего через сито с отверстиями 1мм свидетельствует о содержании клинкерной пыли. Повышенное содержание гранул размерами 40 мм и более свидетельствует о наличии значительного количества жидкой фазы, о возможности образовании сваров.

Полученные данные сводят в таблицу 1 по следующей  форме:

| Проба клинкера | Масса литра клинкера | Остатки на ситах размером, % |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 40мм | 30мм | 20мм | 10мм | 5мм | 1мм | Прошло 1мм |

После получения результатов делают вывод о качестве клинкера и его гранулометрическом составе.

2 Качественное определение свободной извести в клинкере (цементе) реактивом Уайта под микроскопом

При обжиге цементного клинкера иногда  в силу ряда причин часть оксида кальция не усваивается и остается в виде так называемой  ”свободной извести”.  Полнота усвоения СаО зависит от состава сырья и режима обжига. Так при высоком коэффициенте насыщения обжигаемого материала         КН=0,94 и выше, грубом помоле и плохом перемешивании сырья, повышенном содержании щелочных соединений в нем, а также при недостаточно высокой температуре и малой продолжительности обжига в клинкере может оставаться несвязанная известь (СаО).

В промышленных условиях клинкер обжигается при температуре 1450 0С, продолжительность обжига при этой температуре составляет 20-40 минут.

При затворении цемента водой происходит гидратация клинкерных минералов и свободной (не усвоенной при обжиге) извести по уравнению

СаО + Н2О  =  Са(ОН)2               (1)

Извести свойственно увеличиваться в объеме почти в два раза. СаО обожженная в известковых печах при 1000-1100 0С гасится в течение 15-20 минут. В отличие от извести, полученной в известковых печах при 1000-1100 0С, свободная (несвязанная) СаО, присутствующая в клинкере, обжигалась при температуре 1450 0С и потому является ”намертво обоженной”, гасится в течении длительного времени, иногда по истечении нескольких месяцев и лет.

Неравномерность изменения объема цемента может быть вызвана следующими причинами:

- Гидратацией свободного СаО, если его содержание превышает 1,5 -2 %. Такая известь, гасясь в уже затвердевшем цементе, обуславливает возникновение напряжений. Хотя сумма объемов исходных СаО и воды больше объема гашенной извести, однако частички Са(ОН)2    растут в одном направлении, вызывая расширение на 95,5 % объема исходного СаО;

- Гидратацией МgО, выделяющегося в виде кристаллов периклаза;

- Образованием в твердеющем цементе высокосульфатной формы гидросульфоалюмината при избыточном введении гипса.

Определение содержания свободной извести имеет большое значение как для контроля производства, так и для научных исследований.

Наиболее простым и требующим наименьших затрат времени является качественный метод определения свободной извести, основанный на применении реактива Уайта. Наличие свободной СаО в клинкере устанавливается по появлению фенолята кальция в порошковой пробе (растертом клинкере погруженном в смесь фенола с нитробензолом в соотношении 1:1 и содержащей несколько капель дистиллированной воды). Определение проводится следующим образом: тонко растертый порошок клинкера помещают на предметное стекло шпателем (на конце пера или проволоки диаметром 1мм), закрывают тонким покровным стеклом, под которое вводится одна капля реактива Уайта. Осторожным круговым движением порошок, смоченный реактивом, равномерно распределяется под стеклом. Избыток реактива Уайта необходимо отсосать с помощью фильтровальной бумаги. Приготовленный препарат помещается на столик микроскопа. Наблюдение ведется в темном поле в проходящем свете.

Через несколько минут в препарате появляются вокруг зерен свободной окиси длинные кристаллы фенолята кальция, хорошо различимые на скрещенных николях микроскопа по яркой интерференционной окраске.

Нитробензол не участвует в реакции и является лишь растворителем фенола, так как последний при комнатной температуре может находиться только в кристаллическом состоянии. Несколько капель воды, добавленных при приготовлении реактива Уайта, ускоряют реакцию образования фенолята кальция.

Микрохимическая реакция на свободную известь имеет качественный характер и позволяет определить, есть или нет свободной СаО (неусвоенная известь). Однако в условиях проведения серии систематических наблюдений над клинкерами, в которых содержание свободной извести предварительно определено другими методами, возможно, произвести известного рода градуировку микрохимической реакции. Для этой цели необходимо научиться изготовлять микроскопические препараты таким образом, чтобы в поле зрения каждый раз получалось одинаковое количество зерен цементного порошка. Путем подсчета числа гнезд фенолята кальция в различных препаратах, изготовленных из цементов с различным содержанием неусвоенной окиси кальция, можно установить соотношение между количеством свободной окиси кальция и числом возникших гнезд фенолята кальция.

В образцах с содержанием СаО св. меньше 1-2 % можно подсчитать количество гнезд фенолята кальция. В пробах же с большим содержанием свободной извести (5-7 % и более) фенолята кальция так много, что он закрывает все поле зрения, дифференцировать отдельные гнезда, следовательно, и подсчитать гнезда фенолята кальция не представляется возможным.

3  Количественное определение оксида кальция этилово-глицератным методом

Этилово-глицератный метод определения свободной извести, разработанный Э.И. Нагеровой, Н.И. Колендзян, используется для определения суммарного содержания свободной извести, как в виде СаО, так и в виде Са(ОН)2. Метод основан на обработке цемента горячей смесью безводного глицерина и абсолютного спирта, в результате чего при взаимодействии содержащейся в цементе несвязанной извести с безводным глицерином образуется глицерат кальция (1). Этот глицерат титруют спиртовым раствором бензойной кислоты (2).

СН2ОН             СН2О

СаО  +                 СНОН              СНОН          Са + Н2О                                (1)

СН2ОН             СН2О

Глицерин            Глицерат кальция

СН2О                                                          СН2ОН

СНОН             Са+2С6 Н5СООН   ---→   СНОН   + Са(С6 Н5СОО)2        (2)

СН2О               бензойная кислота          СН2ОН      бензойнокислый

Глицерат кальция                                          глицерин           кальций

В раствор переходит лишь глицерат кальция. Свободная окись магния не вступает в реакцию с глицерином. Из всех количественных методов определения свободной извести этилово-глицератный метод дает более точные результаты и принят в государственном стандарте.

Для выполнения этого анализа необходимы: абсолютный спирт, безводный глицерин, 0,1Н. спиртовой раствор бензойной кислоты (в абсолютном спирте), хлористый барий, 1% спиртовой раствор фенолфталеина, являющийся индикатором.

Количественное определение свободной извести проводят в следующем порядке: в сухую  коническую колбу емкостью 150 мл наливают 20 мл раствора глицерина в спирте, хлористого бария и фенолфталеина, вносят отвешенную на аналитических весах навеску 0,5 г клинкера или цемента (свежеизмельченную и пропущенную через сито 063-10000отв. на см2). Колбу присоединяют с помощью пробки к обратному холодильнику над электрической плитой, периодически встряхивая содержимое колбы, кипятят в течении 10 мин. Скорость появления розовой окраски в пробе не зависит от количества свободной извести, содержащейся в материале. Если после получасового кипячения окраска не появилась, можно считать, что свободная СаО в пробе отсутствует.

При появлении розовой окраски кипящую жидкость через каждые 10-15 мин. кипячения титрируют раствором бензойной кислоты до исчезновения розовой окраски после 20 минутного кипячения. Тогда титрование можно считать законченным. Содержание свободной извести в % подсчитывается  по следующей формуле:

СаО св  =            (3)

V- количество раствора бензойной кислоты, пошедшее на титрование,  мл;

А - сухая навеска, г;

ТСаО - титр бензойной кислоты, выраженный в граммах СаО, т.е. количество СаО, которое связывается в 1мл. раствора бензойной кислоты по реакции (2).

4  Определение равномерности изменения объема цемента

При повышенном содержании СаО в цементе (клинкере) имеет место неравномерность изменения объема цемента. Для данного определения приготовливают тесто нормальной густоты согласно ГОСТ 310.2-76. Отвешивают две навески теста по 75 г и помещают каждую навеску в виде шарика на стеклянную пластинку (предварительно слегка протертую машинным маслом. Затем производят встряхивание или постукивание о край стола пластинок до момента расплыва шариков в лепешки диаметром 7-8 см c толщиной в их середине - около 1см.

Приготовленные таким образом лепешки хранят   24 ±  2 часа, с момента изготовления, в ванне с гидравлическим затвором (рисунок 5), а затем подвергают испытанию. Испытание кипячением: цементные лепешки через 24 часа после затворения вынимают из ванны, снимают с пластинки и помещают в бачок с водой на решетку. Затем воду в бачке доводят до кипения, которое поддерживается в течении 3 часов, после чего лепешки в закрытом бачке охлаждают и производят внешний осмотр лепешек немедленно после их извлечения из воды. Цемент считается соответствующим требованиям равномерности изменения объема, если на лицевой стороне лепешек, подвергнутых испытанию, не обнаружится радиальных, доходящих до краев трещин или сетки мелких трещин, видимых невооруженным глазом или в лупу, а также каких-либо искривлений и увеличения объема лепешки (рисунок 6).

|  | Рисунок 5 – Ванна с гидравлическим затвором |
| --- | --- |

Примечание: Иногда в первые сутки после изготовления появляются трещины  усыхания, не доходящие до краев лепешки, но они не являются признаком недоброкачественности цемента, если на обратной стороне отсутствуют радиальные трещины доходящие до краев, и лепешки при постукивании одна о другую издают звонкий звук. Радиальные трещины появляющиеся иногда на лепешках, выдерживающих испытания кипячением и лежащих некоторое время на воздухе, связаны с внутренними усадочными напряжениями и не являются признаками недоброкачественности цемента.

|  | Рисунок 7 - Образцы лепешек: а - выдержавшие испытание на равномерность объема; б - не выдержавшие испытания: 1- разрушение, 2- радиальные трещины, 3- искривление; в - выдержавшие испытание (трещины усыхания) |
| --- | --- |

| Наименование цемента | Номер образцов при их маркировке | Нормальная густота, % | Дата изготовления лепешек | Дата освидетельствования лепешек | Порядковый номер лепешек -близнецов | Результаты освидетельствования лепешек после |  |  | Характер замеченных изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Кипячения | Пропаривания | Выдерживания в холодной воде |  |

5.Определение равномерности изменения объема цемента с помощью колец Ле-Шателье

Определение равномерности изменения объема цемента с помощью колец Ле-Шателье проводится в соответствии с ГОСТ 30744-2001.

Кольцо Ле Шателье (рисунок 8) представляет собой разрезанный по образующей полый цилиндр (1) с двумя индикаторными иглами (2), припаянными по обе стороны на одинаковом расстоянии от прорези. Для облегчения расформовки кольцо может иметь скобы, припаянные с наружной стороны и расположенные выше индикаторных игл. Упругость кольца должна быть такой, чтобы под действием усилия, создаваемого грузом массой 300 г, приложенного в середине прорези кольца (рис. 8, в), расстояние между концами индикаторных игл увеличилось на (17,5 ±2,5) мм без постоянной деформации. Кольцо должно быть снабжено двумя стеклянными пластинками (3), размеры которых превышают диаметр кольца. На одну из пластинок устанавливают кольцо, вторую накладывают сверху. Масса верхней пластинки с дополнительным пригрузом должна быть не менее 75 г.

| а | б |
| --- | --- |
|  | Рисунок 8 - Кольцо Ле-Шателье: а – вид сверху, б – вид сбоку, в – схема проверки упругости, 1 – полый цилиндр, 2 – индикаторные иглы, 3 – пластины, 4 – пригруз |
| в |  |

Перед началом испытаний поверхности цилиндра и пластинки очищают и смазывают тонким слоем машинного масла. Для определения равномерности изменения объема цемента отвешивают 200 г цемента (цемента и добавки, гомогенизировать) и помещают навеску в сферическую фарфоровую чашку. Затем отмеряют мерным цилиндром необходимое количество водопроводной воды, соответствующее нормальной густоте портландцемента. Делают в навеске цемента углубление и вливают в чашу отмеренное количество воды. Перемешивают массу в течение 2 мин, стараясь втирать воду в цементный порошок до получения цементного теста.

Кольца устанавливают на пластинки и наполняют в один прием цементным тестом с избытком, но без уплотнения и вибрации. При заполнении колец исключают случайное раскрытие прорези осторожным сдавливанием кольца пальцами или резиновой лентой. Избыток цементного теста срезают шпателем вровень с краями кольца. Для одного испытания заполняют два кольца из одного замеса цементного теста.

Кольца, заполненные цементным тестом, накрывают сверху пластинками, на которые устанавливают пригруз, и помещают в камеру влажного твердения, где выдерживают в течение (24±0,5) ч. Допускается выдерживать кольца в воде в течение (24±0,5) ч при температуре (20±1) °С при условии получения одинаковых результатов.

После предварительного твердения кольца извлекают из камеры, измеряют штангенциркулем расстояние между концами индикаторных игл с точностью до 0,5 мм (начальное измерение), освобождают от пластинок и пригруза и помещают в бачок для кипячения индикаторными иглами вверх.

Воду в бачке доводят до кипения за (30±5) мин и выдерживают кольца в кипящей воде в течение (180±5) мин. Уровень воды в бачке должен быть выше размещенных на подставке колец на 4–6 см в течение всего времени кипячения.

После окончания кипячения кольца извлекают из воды, дают им остыть до температуры помещения, после чего измеряют расстояние между концами индикаторных игл (конечное измерение). Вычисляют разность между значениями конечного и начального измерений для каждого кольца. За расширение образцов в кольце Ле-Шателье принимают среднеарифметическое значение результатов двух определений. Результат вычисления округляют по 0,5 мм. В соответствии с ГОСТ 31108-2020 равномерность изменения объема (расширение), не должно превышать 10 мм.

Расчет расширения проводят в соответствии с формулой:

ā  =  а конеч 1 -  а нач 1+ (а конеч2-а нач 2)2

где   а нач 1, а нач 2    – расстояние  между концами индикаторных игл после предварительного твердения для кольца 1 и 2 соответственно, мм;

а конеч 1, а конеч 2    – расстояние  между концами индикаторных игл после  кипячения для кольца 1 и 2 соответственно, мм;

ā  - расширение,  мм.

Задания и порядок выполнения работ в аудитории

По заданию преподавателя определите  содержание СаО свободной в полученных Вами клинкерах, равномерность изменения объема промышленных цементов, имеющихся на кафедре. Сделайте выводы по качеству клинкера и цементов, их соответствия требованиям ГОСТ.

Результаты определения расширения записывают в таблицу 2.

Таблица 2

Определение равномерности изменения объема цемента  с помощью кольца Ле-Шателье

| Исходные данные | Результаты испытаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Масса цемента, г. |  |  |  |
| Количество воды, НГ, % |  |  |  |
| анач, мм. |  |  |  |
| аконеч, мм. |  |  |  |
| Расширение, ā, мм |  |  |  |

После завершения всех определений необходимо сделать вывод о качестве исследуемого цемента и дать рекомендации по возможности использования его в строительстве.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

- Что такое  клинкер, каков вес 1 л клинкера?

- Почему в портландцементном клинкере ограничивается содержание свободной СаО и периклаза?

- Почему при обжиге цементного  клинкера остается СаО своб.?

- Каково содержание свободной СаО в качественном  клинкере?

- Как изменяется содержание СаО своб. с увеличением температуры обжига?

- На каком принципе основано определение свободной извести реактивом Уайта под микроскопом? Как производится определение?

- Напишите химические реакции при определении свободной СаО этилово-глицератным методом?

- Как определяется свободный СаО этилово-глицератным методом?

- Как определяется неравномерность изменения объема  цемента кипячением лепешек?

- Укажите причины и механизмы появления неравномерности изменения объема.

- Какие лепешки признаются не выдержавшими испытание при кипячении?

- Как определяется неравномерность изменения объема  цемента с помощью кольца Ле-Шателье?

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Таймасов, Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –152с.

2. Таймасов Б.Т., Адырбаева Т.А. Планирование, постановка экспериментов в технологиии вяжущих материалов / Учебник: – Шымкент: Тип. Алем, 2020. – 201 с.

3. Таймасов, Б.Т. Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы: оқулық / Б.Т. Таймасов, А.Ж. Әлжанова. – Шымкент: «Экспресс-печать», 2013. - 382 б.

4. Классен В.К., Таймасов Б.Т. Цементология: структура, свойства цементов и оптимизация технологических процессов / Учебник.  - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2016. -265 с.

5. Таймасов Б.Т. Лабораторный практикум по химической технологии вяжущих материалов: учебник / - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2018. – 164с.

Дополнительная

6. Таймасов Б.Т., Естауова А.А. «Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы –1» пәні бойынша зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық - Шымкент: М. Әуезов атын. ОҚМУ, 2019. - 66 бет.

7. Таймасов Б.Т., Жаникулов Н.Н. «Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы –2» пәні бойынша лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулық - Шымкент: М. Әуезов атын. ОҚМУ, 2019. - 83 бет.

8. Свентская Н.В. Химическая технология вяжущих материалов. Лабораторный практикум: учеб. пособие / Н. В. Свентская, С. П. Сивков, Е. Н. Потапова. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2018. – 108 с.

9. ГОСТ 10178-85.  Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. -М.: 1985.

10. ГОСТ 310.3-76   Цементы. Методы определения   нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения  объема. – М.: 1976.

11. ГОСТ 31108-2020  Цементы общестроительные. Технические условия.

12. ГОСТ 30515-2013 Цементы. Общие технические условия.

13.ГОСТ 30744-2001. Цементы. Методы испытания цементов с использованием полифракционного песка.

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА № 6

РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ,  РАСТРОВО-ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  МАЛОЭНЕРГОЕМКИХ КЛИНКЕРОВ

Цель работы: Ознакомление с методикой и приобретение практических навыков рентгенофазового и  растрово-электронно-микроскопического анализа малоэнергоемких клинкеров.

ВВЕДЕНИЕ

1 Интерпретация рентгенограмм

Существуют автоматизированные программные способы интерпретации рентгенограмм. Тем не менее, для понятия сущности и возможности метода будет весьма полезно рассмотреть два классических метода определения межплоскостных расстояний: метод рентгенометрических линеек и метод рентгенометрических таблиц.

Рентгенометрические линейки представляют собой негативные фотопленки, на которых через 10-20′ между углами 2θ наносятся реперы, соответствующие определенному межплоскостному расстоянию (рисунок 1).

При этом необходимо обращать внимание, для какого анода составлена линейка. Если линейка составлена для медного анода, то ее можно применять для интерпретации рентгенограмм, снятых с изучением CuK

21

10            26

11                             31

06                                             36

01                                                             42

17                                                                           47

4,92

5,530

16о (2θ)

18о (2θ)

Рисунок 1- Фрагмент рентгенометрической линейки

Для интерпретации рентгенограмм на последних мягким карандашом отмечают углы 2θ и центры тяжести дифракционных максимумов. Центр тяжести находят на 2/3 высоты дифракционного максимума, считая от основания фона. Если реперы на рентгенограмме находятся значительно ниже или выше центров тяжести, то их продолжают с помощью чертежной линейки, либо, в крайнем случае, межплоскостное расстояние находят по острию дифракционного максимума.

Затем накладывают рентгенометрические линейки на рентгенограмму так, чтобы соответственные углы совпадали. Затем смотрим, какому реперу на линейке соответствуют центр тяжести того или иного дифракционного максимума. Если центр тяжести какого-либо дифракционного максимума находится между двумя реперами, то соответствующее ему межплоскостное расстояние находится как среднеарифметическое межплоскостных расстояний двух соседних реперов (рисунок 2).

5,47

5,530

Ǻ

Рисунок 2 -  Метод рентгенометрических линеек

Рентгенометрические таблицы, так же как и линейки, составляются для определенного вида излучения. Но, в отличие от линеек, значения межплоскостных расстояний в них даны через 1′ для углов θ. Следовательно, точность определения межплоскостных расстояний с помощью таблиц выше.

Таблицы составляются в прямоугольной системе координат, где по горизонтали даются углы в градусах θ, а по вертикали находится искомое межплоскостное расстояние (таблица 1).

Таблица 1- Фрагмент рентгенометрической таблицы для излучения CuKα

| мин | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Å |  |  |  |  |  |
| 0 | 2,974 | 2,792 | 2,632 | 2,490 | 2,364 | 2,250 |
| 1 | 2,971 | 2,789 | 2,629 | 2,488 | 2,362 | 2,248 |
| 2 | 2,967 | 2,786 | 2,627 | 2,486 | 2,360 | 2,246 |
| 3 | 2,964 | 2,783 | 2,625 | 2,484 | 2,358 | 2,245 |
| 4 | 2,961 | 2,781 | 2,622 | 2,482 | 2,356 | 2,242 |
| 5 | 2,958 | 2,775 | 2,260 | 2,479 | 2,354 | 2,239 |
| … | … | … | … | … | … | … |

Для использования таблиц углы 2θ на рентгенограммах переводят в углы 1θ  и отмечают центры тяжести дифракционных максимумов. Затем с помощью миллиметровой линейки замеряют расстояние, соответствующее 1θ, находят цену деления 1 мм и приступают к подсчету углов θ, соответствующих центрам тяжести каждого дифракционного максимума. Отсчет ведут от меньших углов к большим. Прикладывают линейку к реперу, ближайшему к определенному максимуму, и определяют расстояние, на котором центр тяжести дифракционного максимума находится от реперной отметки. Умножают это расстояние на цену деления и полученное число минут прибавляют к реперной отметке. Затем по таблице определяют межплоскостное расстояние.

Например, реперы (рисунок 3), соответствующие 14 и 150 θ находятся на расстоянии 12 мм, т.е. 12 мм соответствует 60 минутам.

2,97      0,05мм

36     34     32      30      28     26     24       ,  2оθ

18     17     16      15      14     13     12       ,  1оθ

Рисунок  3- Пример определения центра тяжести дифракционного максимума

Тогда цена деления 1 мм равна 5 мин. Пусть центр тяжести находится от реперной отметки 150 θ на расстоянии 0,5 мм, тогда он соответствует следующему углу (формула 1). По таблице находим, что данному углу соответствует межплоскостное расстояние 2,97Å.

150 + 0,55′ = 150 0,25′   150  03′                                                       (1)

Метод рентгенометрических таблиц удобен тем, что он может быть использован для интерпретации рентгенограмм, снятых на любом приборе независимо от расстояния между реперными отметками.

Расстояние же между градусными отметками на рентгенометрических линейках дано из расчета, что на рентгенограммах, расстояние между реперными отметками двух соседних градусов θ равно 12 мм. При уменьшении этого расстояния линейки получаются столь малыми, что различить на них две соседние цифры становится  весьма затруднительно.

Определение межплоскостных расстояний осуществляем по данным таблицы 1.2. (Приложения).

2 Качественный фазовый анализ по рентгенограммам. Идентификация рентгенограмм минералов

Идентификация химических соединений по рентгенограммам возможна лишь при наличии эталонных рентгенограмм и картотеки дифракционных паспортов - таблиц, содержащих значения межплоскостных расстояний (d/n) и относительные интенсивности (I / I0) линий известных соединений.

При идентификации рентгенограммы могут возникнуть два случая:

- отыскание неизвестного минерала по его дифракционным данным,

- отождествление известного минерала.

Второй случай наиболее прост. Зная название соединения, с помощью указателей картотеки ASTM или алфавитного указателя в "Рентгенометрическом определителе минералов" В.И.Михеева, устанавливается соответствие линий рентгенограммы с рентгеновскими данными известного минерала. Затем, отыскав соответствующую карточку или таблицу, сравниваем все детали рентгенограммы с эталонными данными и подтверждаем тождество искомой рентгенограммы известному соединению.

В первом случае ориентируемся на "Ключ" и поступаем следующим образом. Для идентификации вещества с помощью американской картотеки в первую очередь используются три самые интенсивные линии рентгенограмм. По величине межплоскостного расстояния d/n линии, имеющей наивысшую интенсивность, определяем тот участок картотеки, в котором может лежать нужная карточка. Значение d/n второй линии сужает этот участок, а величина d/n третьей линии, как правило, позволяет остановиться на одной или нескольких возможных карточках.

Последующее сопоставление значений d/n и интенсивностей всех линий дебаеграммы и выделенных эталонных карточек приводит либо к однозначному определению минерала, либо доказывает, что рассматриваемого соединения в картотеке вообще нет.

В тех случаях, когда имеются линии одинаковой интенсивности, рекомендуется выбрать за основу ту из них, которой соответствует наименьшее межплоскостное расстояние d/n. Это связано с тем, что с уменьшением d/n (увеличением d/n) относительная точность ее определения возрастает.

При первоначальном выборе участка картотеки необходимо помнить, что при определении межплоскостных расстояний неизбежны некоторые погрешности. Это относится как к результатам промера рентгенограмм, так и к значениям d/n, указанным в рентгенометрической карточке. Поэтому первоначальный участок картотеки, принимаемый во внимание в процессе анализа, должен быть достаточно широк, чтобы охватывать значения d/n самой интенсивной линии с возможными ее погрешностями.

При работе с картотекой ASTM первоначальный участок должен охватывать данное значение межплоскостного расстояния с разбросом в ± 1 % его величины.

Например, наиболее интенсивная линия на рентгенограмме диопсида - 2,99 Å. Максимально допустимая ошибка для нее ± 0,029 Å. Прибавляя и отнимая величину максимальной погрешности 0,029 Å к d/n = 2,99, получаем интервал от 3,019 до 2,961 Å. Следовательно, для отыскания диопсида просматриваем полученный интервал в "Ключе".

При идентификации минералов по "Рентгенометрическому определителю минералов" В.И.Михеева требуется выделить не три, а пять самых интенсивных линий. Идентификация производится примерно таким же способом, как и по американской картотеке. В связи с тем, что в "ключе" для каждого минерала отводится строчка, в начале которой помещается самая яркая линия соединения, произвести идентификацию значительно проще и удобнее.

При определении области поиска следует учесть также, что точность значения d/n в "Рентгенометрическом определителе минералов" выше, чем в картотеке ASTM. Поэтому максимально допустимую ошибку определения межплоскостного расстояния принимают в ± 0,5% его величины.

Дифракционные характеристики некоторых соединений, входящих в состав природных сырьевых материалов приведены в таблицах 3 - 35.

В таблице 35 - наиболее интенсивные дифракционные характеристики минералов, рассмотренных выше (таблицы 3-44), по типу "Ключа" "Рентгенометрического определителя минералов" В.И.Михеева. На рисунках 1-5 - рентгенограммы известных минералов.

Таблица 35 - "Ключ" для идентификации минералов

| d/n | I | d/n | I | d/n | I | d/n | I | d/n | I | Название минерала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10,03 | 10 | 2,568 | 10 | 1,498 | 10 | 3,342 | 9 | 1,987 | 8 | Мусковит - К2О·3Al2О3·6SiО2·2Н2О |
| 9,98 | 8 | 2,56 | 8 | 4,47 | 8 | 1,50 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 7,38 | 10 | 2,487 | 10 | 3,661 | 10 | 1,530 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 7,24 | 10 | 1,659 | 8 | 2,347 | 8 | 3,59 | 8 | 1,323 | 7 | Диккит - β- Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 7,15 | 10 | 3,59 | 10 | 2,416 | 10 | 1,489 | 8 | 4,42 | 8 | Накрит - α-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 7,14 | 10 | 3,57 | 10 | 1,487 | 10 | 2,338 | 8 | 1,665 | 7 | Каолинит - γ-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 4,82 | 10 | 2,378 | 10 | 1,458 | 9 | 2,044 | 8 | 2,451 | 8 | Гидраргиллит (гиббсит) - Al2O3·3H2O |
| 4,79 | 10 | 4,34 | 10 | 2,22 | 10 | 1,72 | 7 | 3,19 | 4 | Байерит - Al2O3·3H2O |
| 4,47 | 8 | 2,56 | 8 | 1,50 | 8 | 9,98 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 4,39 | 10 | 4,12 | 10 | 3,73 | 9 | 1,528 | 7 | 1,69 | 7 | α-тридимит - α-SiO2 |
| 4,34 | 10 | 2,22 | 10 | 4,79 | 10 | 1,72 | 7 | 3,19 | 4 | Байерит - Al2O3·3H2O |
| 4,30 | 10 | 3,81 | 9 | 4,08 | 6 | 2,49 | 4 | 2,96 | 3 | γ-тридимит - γ-SiO2 |
| 4,18 | 10 | 2,45 | 9 | 2,69 | 8 | 1,720 | 7 | 2,18 | 5 | Гетит - Fe2О3·Н2О |
| 4,15 | 10 | 2,53 | 9 | 1,641 | 7 | 1,460 | 6 | 2,07 | 5 | α-кристобалит - α-SiO2 |
| 4,12 | 10 | 4,39 | 10 | 3,73 | 9 | 1,528 | 7 | 1,69 | 7 | α-тридимит - α-SiO2 |
| 4,03 | 10 | 2,481 | 8 | 2,834 | 7 | 1,491 | 6 | 1,530 | 6 | β-кристобалит - β-SiO2 |
| 3,76 | 100 | 3,15 | 100 | 2,68 | 100 | 2,54 | 80 | 4,04 | 80 | Ранкинит - 3СаО·2SiО2 |
| 3,72 | 100 | 2,15 | 52 | 2,63 | 47 | 2,43 | 19 | 3,22 | 15 | Сульфоалюминат кальция -3СаО·3Al2О3· CaSО4 |
| 3,68 | 100 | 1,842 | 100 | 7,37 | 85 | 3,80 | 30 | 2,84 | 40 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 3,661 | 10 | 2,487 | 10 | 1,530 | 10 | 7,38 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 3,59 | 10 | 2,416 | 10 | 7,15 | 10 | 1,489 | 8 | 4,42 | 8 | Накрит - α-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 3,57 | 10 | 1,487 | 10 | 7,14 | 10 | 2,338 | 8 | 1,665 | 7 | Каолинит - γ-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 3,49 | 10 | 2,85 | 8 | 1,64 | 8 | 1,86 | 7 | 2,32 | 6 | Ангидрит - β-CaSО4 |
| 3,42 | 100 | 1,85 | 90 | 1,57 | 80 | 1,57 | 80 | 1,421 | 80 | α-кварц - α-SiO2 |
| 3,36 | 10 | 1,531 | 10 | 1,670 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 3,34 | 10 | 1,372 | 9 | 1,539 | 9 | 1,813 | 9 | 1,380 | 8 | Кварц - β-SiO2 |
| 3,313 | 10 | 1,792 | 8 | 3,227 | 8 | 2,995 | 4 | 3,77 | 4 | Адуляр - K2О·Al2О3·6SiО2 |
| 3,21 | 100 | 4,17 | 85 | 4,11 | 70 | 3,75 | 50 | 2,94 | 50 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 3,20 | 10 | 2,135 | 6 | 2,509 | 6 | 1,836 | 5 | 1,762 | 5 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 3,183 | 10 | 4,02 | 9 | 3,80 | 8 | 1,454 | 8 | 1,493 | 7 | Ортоклаз - K2О·Al2О3·6SiО2 |
| 3,15 | 100 | 2,68 | 100 | 3,76 | 100 | 2,54 | 80 | 4,04 | 80 | Ранкинит - 3СаО·2SiО2 |
| 3,029 | 10 | 1,044 | 10 | 1,869 | 9 | 1,912 | 8 | 2,088 | 7 | Кальцит - CaCO3 |
| 2,992 | 100 | 2,518 | 65 | 2,524 | 65 | 2,894 | 40 | 1,617 | 35 | Диопсид - СаО·MgО·2SiО2 |
| 2,97 | 100 | 3,31 | 80 | 3,52 | 80 | 3,83 | 80 | 1,72 | 60 | Волластонит - β- СаО·SiО2 |
| 2,883 | 10 | 1,785 | 6 | 2,191 | 5 | 2,015 | 4 | 1,167 | 4 | Доломит - CaMg (CO3)2 |
| 2,87 | 100 | 1,76 | 80 | 1,40 | 70 | 2,04 | 70 | 2,48 | 70 | Окерманит - 2СаО·MgО·2SiО2 |
| 2,850 | 10 | 1,762 | 8 | 3,65 | 7 | 1,990 | 5 | 0,985 | 5 | Родохрозит - MnCО3 |
| 2,85 | 100 | 1,76 | 100 | 1,75 | 100 | 1,52 | 70 | 2,29 | 70 | Геленит -2СаО·Al2О3·SiО2 |
| 2,737 | 10 | 1,697 | 10 | 0,912 | 10 | 2,101 | 9 | 1,065 | 8 | Магнезит - MgСО3 |
| 2,705 | 10 | 1,432 | 10 | 1,046 | 10 | 3,14 | 9 | 1,507 | 9 | Актинолит - Ca2(Mg, Fe)5 [Si8O22] (ОН)2 |
| 2,694 | 10 | 2,513 | 10 | 1,692 | 8 | 1,842 | 7 | 1,481 | 7 | Гематит - α-Fe2О3 |
| 2,68 | 100 | 3,15 | 100 | 3,76 | 100 | 2,54 | 80 | 4,04 | 80 | Ранкинит - 3СаО·2SiО2 |
| 2,666 | 100 | 2,586 | 40 | 3,637 | 40 | 4,19 | 35 | 2,543 | 30 | Монтичеллит - СаО·MgО·SiО2 |
| 2,66 | 100 | 1,53 | 70 | 1,90 | 70 | 1,87 | 60 | 2,84 | 50 | Мервинит - 3СаО·MgО·2SiО2 |
| 2,58 | 10 | 1,516 | 10 | 3,31 | 7 | 1,656 | 5 | 2,40 | 5 | Глауконит - К <1(Fe 3+, Fe 2+, A, Mg)2-3 [Si3 (Si, Al) О10]·(ОН)2 ·nН2О |
| 2,568 | 10 | 1,498 | 10 | 10,03 | 10 | 3,342 | 9 | 1,987 | 8 | Мусковит - К2О·3Al2О3·6SiО2·2Н2О |
| 2,56 | 8 | 1,50 | 8 | 4,47 | 8 | 9,98 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 2,541 | 10 | 1,612 | 9 | 1,479 | 9 | 1,091 | 8 | 2,098 | 7 | Магнетит - FeFe2О4 |
| 2,513 | 10 | 2,694 | 10 | 1,692 | 8 | 1,842 | 7 | 1,481 | 7 | Гематит - α-Fe2О3 |
| 2,487 | 10 | 1,530 | 10 | 3,661 | 10 | 7,38 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2,416 | 10 | 3,59 | 10 | 7,15 | 10 | 1,489 | 8 | 4,42 | 8 | Накрит - α-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 2,39 | 100 | 2,76 | 40 | 1,69 | 63 | 1,071 | 25 | 1,445 | 20 | Оксид кальция - СаО |
| 2,378 | 10 | 4,82 | 10 | 1,458 | 9 | 2,044 | 8 | 2,451 | 8 | Гидраргиллит (гиббсит) - Al2O3·3H2O |
| 2,344 | 10 | 1,849 | 10 | 1,306 | 10 | 3,6 | 8 | 1,452 | 8 | Бемит - Al2O3·3H2O |
| 2,22 | 10 | 4,34 | 10 | 4,79 | 10 | 1,72 | 7 | 3,19 | 4 | Байерит - Al2O3·3H2O |
| 2,09 | 100 | 1,72 | 90 | 2,67 | 90 | 2,98 | 90 | 1,33 | 80 | Пирротин - FeS |
| 2,006 | 10 | 1,531 | 10 | 1,670 | 10 | 1,362 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,971 | 10 | 1,738 | 9 | 3,39 | 9 | 2,696 | 8 | 1,879 | 8 | Арагонит - CaCO3 |
| 1,97 | 100 | 3,23 | 80 | 2,80 | 60 | 1,25 | 20 | 1,47 | 20 | Псевдоволластонит - α- СаО·SiО2 |
| 1,849 | 10 | 1,306 | 10 | 2,344 | 10 | 3,6 | 8 | 1,452 | 8 | Бемит - Al2O3·3H2O |
| 1,842 | 100 | 3,68 | 100 | 7,37 | 85 | 3,80 | 30 | 2,84 | 40 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 1,76 | 100 | 1,75 | 100 | 2,85 | 100 | 1,52 | 70 | 2,29 | 70 | Геленит -2СаО·Al2О3·SiО2 |
| 1,75 | 100 | 1,76 | 100 | 2,85 | 100 | 1,52 | 70 | 2,29 | 70 | Геленит -2СаО·Al2О3·SiО2 |
| 1,697 | 10 | 0,912 | 10 | 2,737 | 10 | 2,101 | 9 | 1,065 | 8 | Магнезит - MgСО3 |
| 1,670 | 10 | 1,531 | 10 | 1,362 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,633 | 100 | 2,709 | 86 | 2,423 | 66 | 1,915 | 40 | 2,211 | 52 | Пирит - FeS2 |
| 1,630 | 10 | 1,477 | 9 | 2,072 | 8 | 2,130 | 8 | 3,988 | 6 | Диаспор - AlO (OH) |
| 1,599 | 10 | 2,081 | 9 | 1,374 | 7 | 2,543 | 6 | 1,401 | 6 | Корунд - α-Al2О3 |
| 1,531 | 10 | 1,362 | 10 | 1,670 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,530 | 10 | 2,487 | 10 | 3,661 | 10 | 7,38 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 1,516 | 10 | 2,58 | 10 | 3,31 | 7 | 1,656 | 5 | 2,40 | 5 | Глауконит - К <1(Fe 3+, Fe 2+, A, Mg)2-3 [Si3 (Si, Al) О10]·(ОН)2 ·nН2О |
| 1,50 | 8 | 2,56 | 8 | 4,47 | 8 | 9,98 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 1,498 | 10 | 2,568 | 10 | 10,03 | 10 | 3,342 | 9 | 1,987 | 8 | Мусковит - К2О·3Al2О3·6SiО2·2Н2О |
| 1,487 | 10 | 3,57 | 10 | 7,14 | 10 | 2,338 | 8 | 1,665 | 7 | Каолинит - γ-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 1,432 | 10 | 1,046 | 10 | 2,705 | 10 | 3,14 | 9 | 1,507 | 9 | Актинолит - Ca2(Mg, Fe)5 [Si8O22] (ОН)2 |
| 1,362 | 10 | 1,531 | 10 | 1,670 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,306 | 10 | 1,849 | 10 | 2,344 | 10 | 3,6 | 8 | 1,452 | 8 | Бемит - Al2O3·3H2O |
| 1,28 | 10 | 1,113 | 7 | 1,644 | 7 | 3,148 | 7 | 0,921 | 6 | Флюорит - CaF2 |
| 1,046 | 10 | 1,432 | 10 | 2,705 | 10 | 3,14 | 9 | 1,507 | 9 | Актинолит - Ca2(Mg, Fe)5 [Si8O22] (ОН)2 |
| 1,044 | 10 | 3,029 | 10 | 1,869 | 9 | 1,912 | 8 | 2,088 | 7 | Кальцит - CaCO3 |
| 0,912 | 10 | 1,697 | 10 | 2,737 | 10 | 2,101 | 9 | 1,065 | 8 | Магнезит - MgСО3 |

3 Качественный рентгенофазовый анализ сырья и технических продуктов

Метод РФА применим и к смеси химических соединений, среди которых многочисленные виды природных и техногенных минерально-сырьевых материалов. В этом случае выделение на рентгенограмме только трех или пяти опорных линий высшей интенсивности во многих случаях является недостаточным. Эти линии могут принадлежать разным фазовым составляющим,  а некоторые из них - возникать в результате наложения более слабых отражений двух или более составляющих.

При сопоставлении рентгенограммы с эталонными данными следует учитывать все те линии рентгенограммы, относительные интенсивности которых приблизительно соответствуют относительным интенсивностям опорных отражений от эталона.

Анализ рентгенограммы начинается с той из самых интенсивных линий, которая характеризуется наименьшим значением d/n.

Предполагается, что выбранная линия является индивидуальной линией одного из компонентов смеси. Если это так, то этот компонент должен быть представлен в смеси в достаточно большом количестве и, следовательно, остальные дифракционные линии ее должны выявляться на рентгенограмме с большой четкостью.

Величина d/n выбранного отражения определяет участок картотеки (определителя), подлежащий рассмотрению. Просматривая последовательно все карточки (таблицы) этого участка, легко найти те из них, у которых значения d/n трех самых интенсивных линий совпадают (в пределах погрешности) со значениями d/n каких-то интенсивных линий рентгенограммы.

Далее производится детальное сопоставление полного списка d/n отобранных карточек (таблиц) и рентгенограммы. Если все отражения, указанные в одной из карточек (таблиц), отвечают определенным линиям рентгенограммы без существенных противоречий в относительных интенсивностях, первый компонент смеси можно считать найденным.

После этого выбирается самая яркая из линий, не принадлежащих к первому компоненту и те же операции производятся на основе величины d/n этой линии.

Анализ продолжается до тех пор, пока все линии рентгенограммы не будут приписаны определенным компонентам или пока не останутся лишь такие (слабые) линии, которые не удается однозначно интерпретировать.

Неудачи в нахождении карточки (таблицы) могут объясняться двумя причинами:

- соответствующего вещества нет в картотеке (определителе),

- неверно исходное допущение - линия, выбранная за основу на данной стадии расшифровки, не является индивидуальной линией.

При идентификации рентгенограммы смеси могут быть следующие случаи:

- известно из каких минералов либо искусственных соединений состоит смесь,

- известно в какой системе оксидов данная смесь получена,

- данные о составе смеси отсутствуют.

В первом случае производят подробное сопоставление d/n линий рентгенограммы с эталонными данными с целью выявления каких-либо примесей. Соответствующие карточки (таблицы) находят по названию минерала, пользуясь указателями "Minerals" и "Inorganic Names" в картотеке ASTM и алфавитным указателем в "Рентгенометрическом определителе минералов" В.И.Михеева.

Во втором случае используют "Ключ" и поиск ограничивают просмотром межплоскостных расстояний только тех соединений, которые могут образовываться в данной системе оксидов.

И, наконец, если сведения о химическом составе смеси отсутствуют, то поиск производят так же, как и при идентификации неизвестного соединения.

Ниже рассмотрены классические виды минерального сырья, используемого в технологи силикатных материалов.

Для изготовления цементного клинкера в качестве основного исходного сырья используются карбонатные (известняки, мел, мергель) и глинистые породы (глины, глинистые сланцы, аргиллиты), смешиваемые в строго определенном соотношении. В качестве добавок в цемент могут вводиться - гипс, кремниевые и кремнийсодержащие материалы, диатомиты, трепелы, опоки, цеолитизированные туфы, промышленные отходы (зольная пыль, доменный шлак и др.). Качество цемента, определяемое в основном соотношением его главных компонентов и наличием загрязняющих примесей, зависит от химического состава исходной смеси карбонатных и глинистых пород, а также вводимых в цементный клинкер гипса и других добавок. Общими требованиями к качеству цементного сырья являются его однородность, выдержанность химического состава и отсутствие крупных включений других пород и минералов.

Задача исследования природных сырьевых материалов состоит как в идентификации основных минералов, так и второстепенных.

Яснокристаллические природные материалы, такие как, известняки, мрамор, мел, магнезит, доломит, кварцевые породы, идентифицируются легко. При их исследовании все методы физико-химического анализа дают достаточно полную информацию.

Скрытозернистые осадочные породы, содержащие глинистые минералы, а также гидрослюды переменного состава, идентифицируются с трудом. В этом случае осуществляют специальное препарирование объектов с целью выявления какого-либо одного показателя и исследование проводят всеми возможными методами.

Соединения, содержащиеся в природных образованиях в очень небольшом количестве, идентифицируются преимущественно или химическим, или спектральным методами. Возможности других методов ограничены. Затрудняют идентификацию прорастания кристаллов этих примесей с кристаллами основных минералов.

Примеры идентификации рассмотрены ниже.

Глина необогащенная берлинская Рентгенодифрактометрический анализ проведен на автоматизированном дифрактометре ДРОН-3 с CuК  – излучением, β-фильтр. Условия съемки дифрактограмм: U=35 кВ; I=20 мА; съемка θ-2θ; детектор 2 град/мин. Рентгенофазовый анализ на полуколичественной основе выполнен по дифрактограммам порошковых проб с применением  метода равных навесок и искусственных смесей. Определялись количественные соотношения кристаллических фаз. Интерпретация дифрактограмм проводилась с использованием данных картотеки ICDD: база порошковых дифрактометрических данных PDF2 (Powder Diffraction File) и дифрактограмм  чистых от примесей минералов. Возможные примеси, идентификация которых не может быть однозначной из-за малых содержаний и присутствия только 1-2 дифракционных рефлексов, отсутствия данных химического состава или плохой окристаллизованности, указаны в таблице.

Межплоскостные расстояния и фазовый состав образцов приведен в таблице 36, результаты полуколичественного рентгенофазового анализа - таблица 37, дифрактограмма проб - рисунок 4.

Таблица 36 - Межплоскостные расстояния и фазовый состав образца

| d, Å | I % | Минерал |
| --- | --- | --- |
| 13.51567 | 31.8 | смектит |
| 10.01489 | 23.0 | слюда |
| 7.20126 | 100.0 | каолинит |
| 4.46409 | 38.9 | каолинит, смектит |
| 4.26223 | 43.8 | кварц |
| 3.58118 | 98.1 | каолинит |
| 3.34437 | 99.8 | кварц |
| 2.56028 | 31.1 | каолинит |
| 2.49728 | 24.7 | каолинит |
| 2.33628 | 30.3 | каолинит |
| 2.28504 | 22.2 | каолинит |
| 2.12596 | 16.0 | каолинит, кварц |
| 1.81853 | 20.6 | кварц |
| 1.54149 | 19.8 | кварц |
| 1.48891 | 21.9 | каолинит |

Примечание:

Все приведенные дифракционные пики принадлежат только указанным выше фазам. Отмечены характерные дифракционные рефлексы, позволяющие провести идентификацию присутствующих фаз.

Таблица 37 - Результаты полуколичественного рентгенофазового анализа образца

| Минерал | Формула | Концентрация, % |
| --- | --- | --- |
| каолинит | Al2(Si2O5)(OH)4 | 66.5 |
| смектит (бейделлит) | Na0.3Al2(Si,Al)4O10(OH)2·2H2O | 15.9 |
| кварц | SiO2 | 14.1 |
| слюда | KAl2(AlSi3O10)(OH)2 | 3.5 |

Рисунок 4 -  Дифрактограмма берлинских глин

4. Рентгенофазовый анализ промышленных отходов, нетрадиционного и техногенного сырья

Одним из эффективных методов снижения  расхода тепла  на обжиг  клинкера является использование техногенных продуктов в качестве сырья. В традиционной технологии цемента при использовании  природных сырьевых материалов основное тепло – около 2100 кДж/кг, расходуется на диссоциацию СаСО3. Следовательно, наиболее эффективными являются те отходы, которые содержат наибольшее количество некарбонатной извести. По такому признаку техногенные продукты по своей эффективности можно расположить в следующий ряд: золы   топливные шлаки   основные и кислые металлургические шлаки  высокоосновные сталеплавильные шлаки   белитовый шлам. Важной характеристикой шлаков является  степень их закристаллизованности, так как при расстекловывании выделяется  до 400 кДж/кг теплоты, которая также снижает энтальпию клинкерообразования.

Наибольший эффект снижения тепловых затрат при применении смесей, содержащих значительную  долю техногенного сырья, при мокром способе производства обеспечивает комбинированное питание печей:  карбонатным шламом с корректирующей добавкой с холодного конца и сухим техногенным материалом, заменяющим глинистый компонент и часть известняка – с горячего конца. Техногенный продукт следует подавать в зону спекания в большом количестве и в виде песковой фракции с размером до 3 мм. В этом случае вынос сырья из печи не будет чрезмерно большим. Среди техногенных материалов, пригодных к комбинированному питанию, наиболее предпочтительны продукты, содержащие максимальное количество СаО: гранулированные доменные и фосфорные шлаки, высококальциевые золы, нефелиновые шламы.

Эффект снижения теплозатрат при комбинированном питании печей обусловлен:

- общим уменьшением удельного расхода сырья на выпуск 1 т клинкера на 10…20 %;

- снижением суммарной влажности сырьевой шихты  с 38 до 20 %;

- понижением в смеси доли материала, нуждающегося в декарбонизации с 75…77 % до 50…60 %;

- уменьшением температуры обжига клинкера на 50…100 оС;

- снижением объема газовых выбросов из печи вследствие понижения содержания карбонатов и влаги в сырье и удельного расхода тепла на обжиг.

Суммарный эффект снижения теплозатрат от указанных факторов составляет  300…400 ккал/кг клинкера.

В металлургической, химической и энергетической  промышленности  в качестве отходов накапливаются  значительные  количества  различных  шлаков - продуктов  кристаллизации  и  грануляции  алюмосиликатных   расплавов:  доменные, мартеновские шлаки, шлаки цветной металлургии (медеплавильные, свинцовые, никелевые), электротермофосфорные  шлаки,  топливные  шлаки (с жидким  шлакоудалением).

На тепловых электростанциях  ТЭС, ТЭЦ в огромном количестве образуется зола-унос - побочный продукт, остающийся при сжигании твердого топлива в пылевидном  состоянии и уловленный электрофильтрами или циклонами. Топливные гранулированные шлаки являются  продуктом водной  грануляции  расплава, удаляемые  из  энергетических  топок с жидким  шлакоудалением. Золошлаковые  смеси представляют собой полидисперсные массы из отвалов тепловых электростанций.

Эти отходы являются хорошими сырьевыми материалами, поскольку они уже прошли тепловую обработку, карбонатный компонент разложен, на что затрачивается значительное количество тепла при обжиге  клинкера. Шлаки  находятся  частично в стеклообразном состоянии, что повышает их реакционную способность.

Часть минералов шлаков - это минералы клинкера (С2S), что также делает их высококачественным сырьем. При использовании шлаков усвоение извести происходит несколько медленнее, чем в шихтах на основе глинистых  компонентов. Однако другие преимущества (снижение доли тепла, расходуемого на декарбонизацию, наличие в шлаке  полупродуктов  С2S, СА, СS) компенсирует эту особенность. Вследствие  этого, при  использовании  шлаков в качестве  сырья печи работают с большей производительностью, снижается расход тепла на процессы клинкерообразования, снижаются теплозатраты на эндотермическую реакцию разложения карбоната кальция. Значительное количество  шлаков используется в качестве активной минеральной добавки при помоле цементов.

Доменные шлаки состоят из ортосиликата кальция – С2S, ранкинита – С3S2 , волластонита – СS, геленита – С2АS,  тридимита.

Шлаки  электротермофосфорные (ЭТФШ) являются  побочным  продуктом  при  производстве желтого  фосфора методом  возгонки  в  электропечах  и  быстрого  охлаждения. Они  содержат  до  90…95 %  стекла. Гранулированные ЭТФШ состоят в основном из стекла и волластонита СS,  отвальные -  из псевдоволластонита, ранкинита, флюорита, силикофосфата. Требования   ГОСТ  3476-74 к составу фосфорных шлаков следующие,  %: SiO2  не  менее  40;  СаО   не  менее - 43;  Р2О5 не  более  2,5.

Исследования А.А. Пащенко,  Е.А. Мясниковой   показали  высокую  эффективность  базальтов и  перлитов  при  выпуске  портландцементного  клинкера. Это вулканические породы широко распространенные в природе, отличающиеся низкой влажностью, содержащие легирующие примеси  ТiО2, VО2,  ВаО.

Базальт – широко  распространенная  эффузивная горная  порода, относится к числу наиболее распространенных – на ее долю приходится более 20 % магматических пород. По  содержанию   кремнезёма  и  других  оксидов  базальты  относятся  к  основным   породам. Содержание  оксидов,  % по  массе  следующее: SiO2  45-56;  A12O3  14-22;  Fe2O3  9-16;  CaO  4-13;  MgO  1,6-12;  Na2O  2,2-5,6.

Перлит – кислое  вулканическое  водосодержащее  стекло  сравнительно  постоянного  химического  состава, %  по  массе: SiO2  68-75;  A12O3  13-16;  Fe2O3 0,4-3;  СаО  0,8-2;  R2О  до  8;  ППП  2-6.

Реакционная   способность  и  обжигаемость  сырьевых  смесей,  содержащих базальты  и  перлиты,  значительно  выше,  чем  у  шихт,  состоящих  из  традиционных   материалов. Жидкая фаза в процессе обжига появляется при температуре на 150 оС ниже, чем при использовании традиционных известняково-глинистых  сырьевых смесей. Завершение   процессов   минералообразования   происходит при  более   низких  температурах  1350…1400 ºС.

Оборудование, приборы, материалы и технические средства

Природные сырьевые материалы и техногенное сырье, агатовая ступка, сито №0063, рентгеновский дифрактометр общего назначения ДРОН-3.

Порядок выполнения работы и обработка полученных результатов, защита

Для выполнения работы необходимо ознакомиться с теоретическими сведениями, поясняющими сущность работы.

Образец исследуемого вещества в количестве 2г измельчить до прохождения через сито 10000 отв/см2 и передать для съемки в лабораторию физико-химических методов анализа.

Интерпретацию  рентгенограмм можно выполнить методом рентгенометрических таблиц используя Приложение  1 - Таблица для определения межплоскостных расстояний (излучение CuK).

Идентификацию минералов можно выполнить также по справочным данным, рентгенограммам известных соединений (Приложение  2, Приложение  3). Обосновать результаты идентификации.

Оформить результаты работы в соответствии с требованиями, защитить ее у преподавателя.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Сформулируйте основы и назначение рентгенографических методов анализа.

- Объясните - что понимается под расшифровкой рентгенограмм, сформулируйте основную задачу интерпретации рентгенограмм.

- Сравните методы интерпретации рентгенограмм - особенности, достоинства, недостатки.

- Объясните - что представляют собой рентгенометрические линейки, какова методика определения межплоскостных расстояний методом рентгенометрических линеек?

- Объясните - что представляют собой рентгенометрические таблицы, какова методика определения межплоскостных расстояний методом рентгенометрических таблиц?

- Какие природные материалы используются в качестве нетрадиционного сырья для получения цементного клинкера?

- Перечислите отходы промышленности используемые в качестве сырья для получения клинкера.

- Назовите, какие оксиды входят в состав фосфорных и доменных шлаков.

- Какие минералы  входят в состав гранулированных и закристаллизованных фосфорных и доменных шлаков.

- Какова эффективность применения отходов промышленности и нетрадиционного сырья  в качестве сырья для получения клинкера

- Как влияют отходы промышленности на температуру обжига клинкера, производительность печи и расход топлива ?

Задание 1

Подготовить пробы и выполнить рентгенофазовый анализ полученных клинкеров. Определить, идентифицировать из каких минералов состоит анализируемый клинкер.

Задание 2

Подготовить пробы и выполнить растрово-электронно-микроскопический анализ малоэнергоемких клинкеров.

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Мырзакожа Д., Мирзаходжаев А.А. Современные методы исследования: Учеб. пособие. 4-е изд., доп. Алматы, 2013. -428с.

2. Есимов Б.О., Адырбаева Т.А., Дубинина Е.С., Минулина А.А., Айтулова Ж.М. Интерпретация рентгенограмм. Методические указания для выполнения практических работ по дисциплине «Основы научных  исследований и патентоведения». –Шымкент, 2012. -42с.

3. Таймасов Б.Т., Классен В.К. Химическая технология вяжущих материалов: учебник / - 2-е изд., доп.-Белгород: Изд-во БГТУ, 2017. – 448с.

4. Таймасов Б.Т., Адырбаева Т.А. Планирование, постановка экспериментов в технологиии вяжущих материалов / Учебник: – Шымкент: Тип. Алем, 2020. – 201 с.

Дополнительная

5. Горшков В.С., Тимашев В.В., Савельев В.Г. Методы физико-химического анализа вяжущих веществ: Учеб. пособие. - М. Высшая школа, 1981. – 335с.

6. Гридчин А.М., Лесовик В.С., Погорелов С.А. и др. Лабораторный практикум по строительным материалам: Учеб. пособие. – Белгород, Изд-во БИИММАП, 2001. – 223 с.

7. Попов Л.М. Лабораторный контроль строительных материалов и изделий: справочник / Л.М. Попов. – М.:  Стройиздат, 2001. – 320 с.

8.Таймасов, Б.Т.  Химическая технология вяжущих материалов: Учебник. – Алматы: Эверо, 2015. Том 1. –332с. Том 2. –162с.

9. Таймасов Б.Т., Худякова Т.М., Даулетияров М.С. Физико-химические методы анализа вяжущих материалов: практикум. – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова, 2019, - 126с.

Приложение  1

Таблица для определения межплоскостных расстояний (излучение CuK)

| 50 |  |  |  | 60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мин | Å | мин | Å | мин | Å | мин | Å |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 0 | 8,831 | 31 | 8,006 | 0 | 7,363 | 31 | 6,782 |
| 1 | 8,802 | 32 | 7,982 | 1 | 7,343 | 32 | 6,765 |
| 2 | 8,773 | 33 | 7,959 | 2 | 7,323 | 33 | 6,747 |
| 3 | 8,774 | 34 | 7,935 | 3 | 7,303 | 34 | 6,730 |
| 4 | 8,715 | 35 | 7,911 | 4 | 7,283 | 35 | 6,713 |
| 5 | 8,686 | 36 | 7,888 | 5 | 7,263 | 36 | 6,695 |
| 6 | 8,558 | 37 | 7,865 | 6 | 7,243 | 37 | 6,680 |
| 7 | 8,630 | 38 | 7,841 | 7 | 7,224 | 38 | 6,663 |
| 8 | 8,603 | 39 | 7,818 | 8 | 7,204 | 39 | 6,647 |
| 9 | 8,575 | 40 | 7,795 | 9 | 7,185 | 40 | 6,630 |
| 10 | 8,547 | 41 | 7,772 | 10 | 7,165 | 41 | 6,614 |
| 11 | 8,520 | 42 | 7,750 | 11 | 7,146 | 42 | 6,697 |
| 12 | 8,483 | 43 | 7,727 | 12 | 7,127 | 43 | 6,581 |
| 13 | 8,463 | 44 | 7,705 | 13 | 7,108 | 44 | 6,564 |
| 14 | 8,438 | 45 | 7,682 | 14 | 7,089 | 45 | 6,548 |
| 15 | 8,431 | 46 | 7,660 | 15 | 7,070 | 46 | 6,532 |
| 16 | 8,385 | 47 | 7,638 | 16 | 7, 051 | 47 | 6,526 |
| 17 | 8,359 | 48 | 7,617 | 17 | 7,033 | 48 | 6,501 |
| 18 | 8,332 | 49 | 7,595 | 18 | 7,014 | 49 | 6,485 |
| 19 | 8,306 | 50 | 7,573 | 19 | 6,966 | 50 | 6,469 |
| 20 | 8,280 | 51 | 7,552 | 20 | 6,977 | 51 | 6,453 |
| 21 | 8,255 | 52 | 7,530 | 21 | 6,959 | 52 | 6,438 |
| 22 | 8,229 | 53 | 7,509 | 22 | 6,941 | 53 | 6,422 |
| 23 | 8,204 | 54 | 7,487 | 23 | 6,923 | 54 | 6,407 |
| 24 | 8,178 | 55 | 7,466 | 24 | 6,905 | 55 | 6,391 |
| 25 | 8,153 | 56 | 7,445 | 25 | 6,887 | 56 | 6,376 |
| 26 | 8,128 | 57 | 7,425 | 26 | 6,869 | 57 | 6,361 |
| 27 | 8,104 | 58 | 7,404 | 27 | 6,852 | 58 | 6,345 |
| 28 | 8,079 | 59 | 7,384 | 28 | 6,834 | 59 | 6,330 |
| 29 | 8,055 | 60 | 7,363 | 29 | 6,807 | 60 | 6,315 |
| 30 | 8,030 |  |  | 30 | 6,799 |  |  |
| 70 |  |  |  | 80 |  |  |  |
| 0 | 6,315 | 31 | 5,883 | 0 | 5,530 | 31 | 5,197 |
| 1 | 6,300 | 32 | 5,870 | 1 | 5,519 | 32 | 5,187 |
| 2 | 6,285 | 33 | 5,858 | 2 | 5,508 | 33 | 5,177 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 6,217 | 34 | 5,845 | 3 | 5,496 | 34 | 5,167 |
| 4 | 6,256 | 35 | 5,832 | 4 | 5,485 | 35 | 5,157 |
| 5 | 6,241 | 36 | 5,819 | 5 | 5,474 | 36 | 5,147 |
| 6 | 6,227 | 37 | 5,807 | 6 | 5,463 | 37 | 5,137 |
| 7 | 6,212 | 38 | 5,794 | 7 | 5,452 | 38 | 5,128 |
| 8 | 6,197 | 39 | 5,782 | 8 | 5,440 | 39 | 5,118 |
| 9 | 6,183 | 40 | 5,769 | 9 | 5,429 | 40 | 5,108 |
| 10 | 6,169 | 41 | 5,757 | 10 | 5,418 | 41 | 5,098 |
| 11 | 6,155 | 42 | 5,744 | 11 | 5,407 | 42 | 5,088 |
| 12 | 6,141 | 43 | 5,732 | 12 | 5,396 | 43 | 5,079 |
| 13 | 6,127 | 44 | 5,719 | 13 | 5,386 | 44 | 5,069 |
| 14 | 6,113 | 45 | 5,707 | 14 | 5,375 | 45 | 5,059 |
| 15 | 6, 099 | 46 | 5,695 | 15 | 5,364 | 46 | 5, 050 |
| 16 | 6, 085 | 47 | 5,683 | 16 | 5,353 | 47 | 5,040 |
| 17 | 6,071 | 48 | 5,671 | 17 | 5,342 | 48 | 5,031 |
| 18 | 6,058 | 49 | 5,659 | 18 | 5,332 | 49 | 5,021 |
| 19 | 6,044 | 50 | 5,647 | 19 | 5,321 | 50 | 5,012 |
| 20 | 6,030 | 51 | 5,635 | 20 | 5,310 | 51 | 5,003 |
| 21 | 6,016 | 52 | 5,623 | 21 | 5,300 | 52 | 4,994 |
| 22 | 6,003 | 53 | 5,612 | 22 | 5,289 | 53 | 4,984 |
| 23 | 5,989 | 54 | 5,600 | 23 | 5,279 | 54 | 4,975 |
| 24 | 5,976 | 55 | 5,588 | 24 | 5,268 | 55 | 4,966 |
| 25 | 5,962 | 56 | 5,576 | 25 | 5,258 | 56 | 4,957 |
| 26 | 5,949 | 57 | 5,565 | 26 | 5,248 | 57 | 4,948 |
| 27 | 5,936 | 58 | 5,553 | 27 | 5,238 | 58 | 4,938 |
| 28 | 5,922 | 59 | 5,542 | 28 | 5,227 | 59 | 4,929 |
| 29 | 5,909 | 60 | 5,530 | 29 | 5,217 | 60 | 4,920 |
| 30 | 5,897 |  |  | 30 | 5,207 |  |  |
| 90 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 0 | 4,920 | 31 | 4,655 | 0 | 4,4322 | 31 | 4,2168 |
| 1 | 4,911 | 32 | 4,647 | 1 | 4,4250 | 32 | 4,2102 |
| 2 | 4,902 | 33 | 4,639 | 2 | 4,4177 | 33 | 4,2087 |
| 3 | 4,893 | 34 | 4,631 | 3 | 4,4105 | 34 | 4,2571 |
| 4 | 4,884 | 35 | 4,623 | 4 | 4,4032 | 35 | 4,1905 |
| 5 | 4,875 | 36 | 4,615 | 5 | 4,3960 | 36 | 4,1840 |
| 6 | 4,866 | 37 | 4,607 | 6 | 4,3889 | 37 | 4,1775 |
| 7 | 4,857 | 38 | 4,600 | 7 | 4,3817 | 38 | 4,1711 |
| 8 | 4,849 | 39 | 4,592 | 8 | 4,3746 | 39 | 4,1646 |
| 9 | 4,840 | 40 | 4,584 | 9 | 4,3674 | 40 | 4,1581 |
| 10 | 4,831 | 41 | 4,576 | 10 | 4,3603 | 41 | 4,1517 |
| 11 | 4,822 | 42 | 4,568 | 11 | 4,3533 | 42 | 4,1454 |
| 12 | 4,814 | 43 | 4,561 | 12 | 4,3463 | 43 | 4,1390 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 | 4,805 | 44 | 4,553 | 13 | 4,3392 | 44 | 4,1327 |
| 14 | 4,797 | 45 | 4,545 | 14 | 4,3322 | 45 | 4,1263 |
| 15 | 4,788 | 46 | 4,500 | 15 | 4,3252 | 46 | 4,1200 |
| 16 | 4,780 | 47 | 4,530 | 16 | 4,3183 | 47 | 4,1137 |
| 17 | 4,771 | 48 | 4,522 | 17 | 4,3114 | 48 | 4,1075 |
| 18 | 4,763 | 49 | 4,515 | 18 | 4,3045 | 49 | 4,1012 |
| 19 | 4,754 | 50 | 4,507 | 19 | 4,2976 | 50 | 4,0949 |
| 20 | 4,746 | 51 | 4,499 | 20 | 4,2907 | 51 | 4,0887 |
| 21 | 4,738 | 52 | 4,492 | 21 | 4,2839 | 52 | 4,0825 |
| 22 | 4,729 | 53 | 4,484 | 22 | 4,2771 | 53 | 4,0754 |
| 23 | 4,721 | 54 | 4,447 | 23 | 4,2704 | 54 | 4,0702 |
| 24 | 4,712 | 55 | 4,469 | 24 | 4,2636 | 55 | 4,0640 |
| 25 | 4,704 | 56 | 4,462 | 25 | 4,2568 | 56 | 4,0518 |
| 26 | 4,696 | 57 | 4,454 | 26 | 4,2501 | 57 | 4,0458 |
| 27 | 4,688 | 58 | 4,447 | 27 | 4,2434 | 58 | 4,0397 |
| 28 | 4,679 | 59 | 4,439 | 28 | 4,2368 | 59 | 4,0397 |
| 29 | 4,671 | 60 | 4,432 | 29 | 4,2301 | 60 | 4,0336 |
| 30 | 4,663 |  |  | 30 | 4,2234 |  |  |
| 110 |  |  |  | 120 |  |  |  |
| 0 | 4,0336 | 31 | 3,8550 | 0 | 3,7018 | 31 | 3,5514 |
| 1 | 4,0279 | 32 | 3,8495 | 1 | 3,6968 | 32 | 3,5467 |
| 2 | 4,0216 | 33 | 3,8441 | 2 | 3,6918 | 33 | 3,5421 |
| 3 | 4,0157 | 34 | 3,8386 | 3 | 3,6867 | 34 | 3,5374 |
| 4 | 4,0097 | 35 | 3,8331 | 4 | 3,6817 | 35 | 3,5328 |
| 5 | 4,0037 | 36 | 3,8277 | 5 | 3,6767 | 36 | 3,5282 |
| 6 | 3,9978 | 37 | 3,8223 | 6 | 3,6717 | 37 | 3,5236 |
| 7 | 3,9919 | 38 | 3,8168 | 7 | 3,6668 | 38 | 3,5191 |
| 8 | 3,9860 | 39 | 3,8114 | 8 | 3,6618 | 39 | 3,5145 |
| 9 | 3,9801 | 40 | 3,8060 | 9 | 3,6568 | 40 | 3,5099 |
| 10 | 3,9742 | 41 | 3,8007 | 10 | 3,6519 | 41 | 3,5054 |
| 11 | 3,9648 | 42 | 3,7954 | 11 | 3,6470 | 42 | 3,5009 |
| 12 | 3,9626 | 43 | 3,7900 | 12 | 3,6421 | 43 | 3,4964 |
| 13 | 3,9567 | 44 | 3,7847 | 13 | 3,6372 | 44 | 3,4919 |
| 14 | 3,9509 | 45 | 3,7794 | 14 | 3,6323 | 45 | 3,4874 |
| 15 | 3,9541 | 46 | 3,7742 | 15 | 3,6274 | 46 | 3,4829 |
| 16 | 3,9394 | 47 | 3,7689 | 16 | 3,6226 | 47 | 3,4785 |
| 17 | 3,9337 | 48 | 3,7637 | 17 | 3,6177 | 48 | 3,4740 |
| 18 | 3,9279 | 49 | 3,7584 | 18 | 3,6129 | 49 | 3,4696 |
| 19 | 3,9222 | 50 | 3,7532 | 19 | 3,6080 | 50 | 3,4651 |
| 20 | 3,9165 | 51 | 3,7480 | 20 | 3,6032 | 51 | 3,4607 |
| 21 | 3,9108 | 52 | 3,7428 | 21 | 3,5984 | 52 | 3,4563 |
| 22 | 3,9052 | 53 | 3,7377 | 22 | 3,5937 | 53 | 3,4519 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | 3,8995 | 54 | 3,7325 | 23 | 3,5889 | 54 | 3,4475 |
| 24 | 3,8939 | 55 | 3,7273 | 24 | 3,5842 | 55 | 3,4431 |
| 25 | 3,8882 | 56 | 3,7222 | 25 | 3,5794 | 56 | 3,4388 |
| 26 | 3,8827 | 57 | 3,7171 | 26 | 3,5747 | 57 | 3,4344 |
| 27 | 3,8771 | 58 | 3,7120 | 27 | 3,5700 | 58 | 3,4301 |
| 28 | 3,8716 | 59 | 3,7069 | 28 | 3,5654 | 59 | 3,4257 |
| 29 | 3,8660 | 60 | 3,7018 | 29 | 3,5607 | 60 | 3,4214 |
| 30 | 3,8605 |  |  | 30 | 3,5560 |  |  |
| 130 |  |  |  | 140 |  |  |  |
| 0 | 3,4214 | 31 | 3,2929 | 0 | 3,1814 | 31 | 3,0705 |
| 1 | 3,4171 | 32 | 3,2890 | 1 | 3,1777 | 32 | 3,0670 |
| 2 | 3,4128 | 33 | 3,2850 | 2 | 3,1740 | 33 | 3,0636 |
| 3 | 3,4086 | 34 | 3,2811 | 3 | 3,1703 | 34 | 3,0601 |
| 4 | 3,4043 | 35 | 3,2771 | 4 | 3,1666 | 35 | 3,0567 |
| 5 | 3,4000 | 36 | 3,2732 | 5 | 3,1629 | 36 | 3,0533 |
| 6 | 3,3958 | 37 | 3,2693 | 6 | 3,1629 | 37 | 3,0499 |
| 7 | 3,3916 | 38 | 3,2653 | 7 | 3,1556 | 38 | 3,0466 |
| 8 | 3,3873 | 39 | 3,2614 | 8 | 3,1520 | 39 | 3,0432 |
| 9 | 3,3831 | 40 | 3,2575 | 9 | 3,1483 | 40 | 3,0398 |
| 10 | 3,3789 | 41 | 3,2536 | 10 | 3,1447 | 41 | 3,0398 |
| 11 | 3,3747 | 42 | 3,2497 | 11 | 3,1411 | 42 | 3,0330 |
| 12 | 3,3705 | 43 | 3,2456 | 12 | 3,1375 | 43 | 3,0297 |
| 13 | 3,3664 | 44 | 3,2420 | 13 | 3,1339 | 44 | 3,0263 |
| 14 | 3,3622 | 45 | 3,2381 | 14 | 3,1303 | 45 | 3,0229 |
| 15 | 3,3580 | 46 | 3,2343 | 15 | 3,1267 | 46 | 3,0196 |
| 16 | 3,3539 | 47 | 3,0305 | 16 | 3,1231 | 47 | 3,0163 |
| 17 | 3,3498 | 48 | 3,0366 | 17 | 3,1196 | 48 | 3,0129 |
| 18 | 3,3456 | 49 | 3,0228 | 18 | 3,1160 | 49 | 3,0096 |
| 19 | 3,3415 | 50 | 3,2190 | 19 | 3,1125 | 50 | 3,0063 |
| 20 | 3,3374 | 51 | 3,2152 | 20 | 3,0089 | 51 | 3,0030 |
| 21 | 3,3333 | 52 | 3,2114 | 21 | 3,0054 | 52 | 2,9997 |
| 22 | 3,3292 | 53 | 3,2077 | 22 | 3,0019 | 53 | 2,9965 |
| 23 | 3,3252 | 54 | 3,2039 | 23 | 3,0983 | 54 | 2,9932 |
| 24 | 3,3211 | 55 | 3,2011 | 24 | 3,0948 | 55 | 2,9899 |
| 25 | 3,3170 | 56 | 3,1964 | 25 | 3,0913 | 56 | 2,9899 |
| 26 | 3,3130 | 57 | 3,1926 | 26 | 3,0913 | 57 | 2,9834 |
| 27 | 3,3090 | 58 | 3,1889 | 27 | 3,0843 | 58 | 2,9802 |
| 28 | 3,3049 | 59 | 3,1851 | 28 | 3,0809 | 59 | 2,9769 |
| 29 | 3,3009 | 60 | 3,1814 | 29 | 3,0774 | 60 | 2,9737 |
| 30 | 3,2969 |  |  | 30 | 3,0739 |  |  |
| 150 |  |  |  | 160 |  |  |  |
| 0 | 2,9737 | 31 | 2,8770 | 0 | 2,7923 | 31 | 2,7072 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2,9705 | 32 | 2,8740 | 1 | 2,7895 | 32 | 2,7046 |
| 2 | 2,9673 | 33 | 2,8710 | 2 | 2,7867 | 33 | 2,7019 |
| 3 | 2,9641 | 34 | 2,8680 | 3 | 2,7838 | 34 | 2,6993 |
| 4 | 2,9609 | 35 | 2,8656 | 4 | 2,7810 | 35 | 2,6966 |
| 5 | 2,9577 | 36 | 2,8620 | 5 | 2,7782 | 36 | 2,6940 |
| 6 | 2,9545 | 37 | 2,8590 | 6 | 2,7754 | 37 | 2,6914 |
| 7 | 2,9513 | 38 | 2,8561 | 7 | 2,7726 | 38 | 2,6887 |
| 8 | 2,9482 | 39 | 2,8531 | 8 | 2,7698 | 39 | 2,6861 |
| 9 | 2,9450 | 40 | 2,8501 | 9 | 2,7670 | 40 | 2,6833 |
| 10 | 2,9418 | 41 | 2,8472 | 10 | 2,7642 | 41 | 2,6809 |
| 11 | 2,9387 | 42 | 2,8442 | 11 | 2,7614 | 42 | 2,6783 |
| 12 | 2,9355 | 43 | 2,8413 | 12 | 2,7587 | 43 | 2,6758 |
| 13 | 2,9324 | 44 | 2,8383 | 13 | 2,7559 | 44 | 2,6732 |
| 14 | 2,9292 | 45 | 2,8354 | 14 | 2,7532 | 45 | 2,6706 |
| 15 | 2,9261 | 46 | 2,8325 | 15 | 2,7504 | 46 | 2,6680 |
| 16 | 2,9230 | 47 | 2,8296 | 16 | 2,7477 | 47 | 2,6654 |
| 17 | 2,9199 | 48 | 2,8267 | 17 | 2,7450 | 48 | 2,6629 |
| 18 | 2,9167 | 49 | 2,8238 | 18 | 2,7422 | 49 | 2,6603 |
| 19 | 2,9136 | 50 | 2,8209 | 19 | 2,7395 | 50 | 2,6577 |
| 20 | 2,9105 | 51 | 2,8180 | 20 | 2,7368 | 51 | 2,6552 |
| 21 | 2,9074 | 52 | 2,8151 | 21 | 2,7341 | 52 | 2,6521 |
| 22 | 2,9044 | 53 | 2,8123 | 22 | 2,7314 | 53 | 2,6501 |
| 23 | 2,9013 | 54 | 2,8094 | 23 | 2,7287 | 54 | 2,6475 |
| 24 | 2,8983 | 55 | 2,8065 | 24 | 2,7260 | 55 | 2,6450 |
| 25 | 2,8952 | 56 | 2,8037 | 25 | 2,7233 | 56 | 2,6425 |
| 26 | 2,8922 | 57 | 2,8008 | 26 | 2,7206 | 57 | 2,6400 |
| 27 | 2,8891 | 58 | 2,7980 | 27 | 2,7179 | 58 | 2,6374 |
| 28 | 2,8861 | 59 | 2,7951 | 28 | 2,7153 | 59 | 2,6349 |
| 29 | 2,8830 | 60 | 2,7923 | 29 | 2,7126 | 60 | 2,6324 |
| 30 | 2,8800 |  |  | 30 | 2,7099 |  |  |
| 170 |  |  |  | 180 |  |  |  |
| 0 | 2,6324 | 31 | 2,5571 | 0 | 2,4906 | 31 | 2,4235 |
| 1 | 2,6299 | 32 | 2,5548 | 1 | 2,4884 | 32 | 2,4214 |
| 2 | 2,6274 | 33 | 2,5524 | 2 | 2,4862 | 33 | 2,4193 |
| 3 | 2,6250 | 34 | 2,5501 | 3 | 2,4839 | 34 | 2,4172 |
| 4 | 2,6225 | 35 | 2,5477 | 4 | 2,4817 | 35 | 2,4151 |
| 5 | 2,6200 | 36 | 2,5454 | 5 | 2,4795 | 36 | 2,4130 |
| 6 | 2,6175 | 37 | 2,5431 | 6 | 2,4773 | 37 | 2,4109 |
| 7 | 2,6150 | 38 | 2,5407 | 7 | 2,4751 | 38 | 2,4089 |
| 8 | 2,6126 | 39 | 2,5384 | 8 | 2,4729 | 39 | 2,4068 |
| 9 | 2,6101 | 40 | 2,5361 | 9 | 2,4707 | 40 | 2,4047 |
| 10 | 2,6076 | 41 | 2,5338 | 10 | 2,4685 | 41 | 2,4026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 2,6052 | 42 | 2,5315 | 11 | 2,4663 | 42 | 2,4006 |
| 12 | 2,6027 | 43 | 2,5292 | 12 | 2,4642 | 43 | 2,3985 |
| 13 | 2,6003 | 44 | 2,5269 | 13 | 2,4620 | 44 | 2,3965 |
| 14 | 2,5978 | 45 | 2,5246 | 14 | 2,4590 | 45 | 2,3944 |
| 15 | 2,5954 | 46 | 2,5223 | 15 | 2,4577 | 46 | 2,3924 |
| 16 | 2,5980 | 47 | 2,5200 | 16 | 2,455 | 47 | 2,3903 |
| 17 | 2,5906 | 48 | 2,5177 | 17 | 2,4534 | 48 | 2,3883 |
| 18 | 2,5891 | 49 | 2,5154 | 18 | 2,4512 | 49 | 2,3862 |
| 19 | 2,5851 | 50 | 2,5131 | 19 | 2,4431 | 50 | 2,3842 |
| 20 | 2,5857 | 51 | 2,5108 | 20 | 2,4469 | 51 | 2,1812 |
| 21 | 2,5833 | 52 | 2,5086 | 21 | 2,4448 | 52 | 2,1802 |
| 22 | 2,5809 | 53 | 2,5063 | 22 | 2,4426 | 53 | 2,1781 |
| 23 | 2,5785 | 54 | 2,5041 | 23 | 2,4405 | 54 | 2,1761 |
| 24 | 2,5761 | 55 | 2,5018 | 24 | 2,4382 | 55 | 2,1741 |
| 25 | 2,5737 | 56 | 2,4996 | 25 | 2,4362 | 56 | 2,1721 |
| 26 | 2,5713 | 57 | 2,4973 | 26 | 2,4341 | 57 | 2,1701 |
| 27 | 2,5689 | 58 | 2,4951 | 27 | 2,4320 | 58 | 2,1680 |
| 28 | 2,5666 | 59 | 2,4928 | 28 | 2,4298 | 59 | 2,1660 |
| 29 | 2,5642 | 60 | 2,4906 | 29 | 2,4277 | 60 | 2,1640 |
| 30 | 2,5595 |  |  | 30 | 2,4256 |  |  |
| 190 |  |  |  | 200 |  |  |  |
| 0 | 2,3640 | 31 | 2,3038 | 0 | 2,2503 | 31 | 2,1960 |
| 1 | 2,3620 | 32 | 2,3019 | 1 | 2,2485 | 32 | 2,1946 |
| 2 | 2,3600 | 33 | 2,3000 | 2 | 2,2467 | 33 | 2,1926 |
| 3 | 2,3581 | 34 | 2,2981 | 3 | 2,2450 | 34 | 2,1909 |
| 4 | 2,3561 | 35 | 2,2968 | 4 | 2,2432 | 35 | 2,1892 |
| 5 | 2,3541 | 36 | 2,2943 | 5 | 2,2414 | 36 | 2,1875 |
| 6 | 2,3521 | 37 | 2,2925 | 6 | 2,2396 | 37 | 2,1858 |
| 7 | 2,3501 | 38 | 2,2906 | 7 | 2,2378 | 38 | 2,1841 |
| 8 | 2,3482 | 39 | 2,2888 | 8 | 2,2361 | 39 | 2,1824 |
| 9 | 2,3462 | 40 | 2,2869 | 9 | 2,2343 | 40 | 2,1807 |
| 10 | 2,3442 | 41 | 2,2850 | 10 | 2,2325 | 41 | 2,1790 |
| 11 | 2,3423 | 42 | 2,2832 | 11 | 2,2307 | 42 | 2,1774 |
| 12 | 2,3403 | 43 | 2,2813 | 12 | 2,2290 | 43 | 2,1757 |
| 13 | 2,3384 | 44 | 2,2795 | 13 | 2,2279 | 44 | 2,1741 |
| 14 | 2,3364 | 45 | 2,2776 | 14 | 2,2255 | 45 | 2,1724 |
| 15 | 2,3345 | 46 | 2,2758 | 15 | 2,2273 | 46 | 2,1707 |
| 16 | 2,3326 | 47 | 2,2739 | 16 | 2,2219 | 47 | 2,1691 |
| 17 | 2,3306 | 48 | 2,2721 | 17 | 2,2202 | 48 | 2,1674 |
| 18 | 2,3287 | 49 | 2,2702 | 18 | 2,2184 | 49 | 2,1658 |
| 19 | 2,3267 | 50 | 2,2684 | 19 | 2,2167 | 50 | 2,1641 |
| 20 | 2,3248 | 51 | 2,2666 | 20 | 2,2149 | 51 | 2,1625 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 21 | 2,3229 | 52 | 2,2648 | 21 | 2,2132 | 52 | 2,1608 |
| 22 | 2,3210 | 53 | 2,2629 | 22 | 2,2115 | 53 | 2,1593 |
| 23 | 2,3190 | 54 | 2,2611 | 23 | 2,2097 | 54 | 2,1575 |
| 24 | 2,3171 | 55 | 2,2593 | 24 | 2,2080 | 55 | 2,1559 |
| 25 | 2,3152 | 56 | 2,2575 | 25 | 2,2067 | 56 | 2,1543 |
| 26 | 2,3133 | 57 | 2,2557 | 26 | 2,2046 | 57 | 2,1526 |
| 27 | 2,3114 | 58 | 2,2533 | 27 | 2,2029 | 58 | 2,1510 |
| 28 | 2,3095 | 59 | 2,2521 | 28 | 2,2011 | 59 | 2,1493 |
| 29 | 2,3076 | 60 | 2,2508 | 29 | 2,1994 | 60 | 2,1477 |
| 30 | 2,3057 |  |  | 30 | 2,1977 |  |  |
| 210 |  |  |  | 220 |  |  |  |
| 0 | 2,1477 | 31 | 2,0985 | 0 | 2,0546 | 31 | 2,0098 |
| 1 | 2,1461 | 32 | 2,0969 | 1 | 2,0519 | 32 | 2,0084 |
| 2 | 2,1445 | 33 | 2,0954 | 2 | 2,0517 | 33 | 2,0070 |
| 3 | 2,1448 | 34 | 2,0988 | 3 | 2,0502 | 34 | 2,0056 |
| 4 | 2,1412 | 35 | 2,0923 | 4 | 2,0487 | 35 | 2,0042 |
| 5 | 2,1396 | 36 | 2,0908 | 5 | 2,0472 | 36 | 2,0028 |
| 6 | 2,1380 | 37 | 2,0892 | 6 | 2,0458 | 37 | 2,0014 |
| 7 | 2,1364 | 38 | 2,0877 | 7 | 2,0443 | 38 | 2,0000 |
| 8 | 2,1347 | 39 | 2,0861 | 8 | 2,0428 | 39 | 1,9986 |
| 9 | 2,1331 | 40 | 2,0846 | 9 | 2,0414 | 40 | 1,9972 |
| 10 | 2,1315 | 41 | 2,0831 | 10 | 2,0399 | 41 | 1,9958 |
| 11 | 2,1299 | 42 | 2,0616 | 11 | 2,0384 | 42 | 1,9944 |
| 12 | 2,1283 | 43 | 2,0801 | 12 | 2,0370 | 43 | 1,9931 |
| 13 | 2,1267 | 44 | 2,0786 | 13 | 2,0355 | 44 | 1,9917 |
| 14 | 2,1251 | 45 | 2,0770 | 14 | 2,0341 | 45 | 1,9903 |
| 15 | 2,1235 | 46 | 2,0755 | 15 | 2,0326 | 46 | 1,9889 |
| 16 | 2,1220 | 47 | 2,0740 | 16 | 2,0312 | 47 | 1,9875 |
| 17 | 2,1204 | 48 | 2,0725 | 17 | 2,0297 | 48 | 1,9862 |
| 18 | 2,1188 | 49 | 2,0710 | 18 | 2,0283 | 49 | 1,9848 |
| 19 | 2,1172 | 50 | 2,0695 | 19 | 2,0268 | 50 | 1,9834 |
| 20 | 2,1156 | 51 | 2,0680 | 20 | 2,0254 | 51 | 1,9820 |
| 21 | 2,1140 | 52 | 2,0665 | 21 | 2,0240 | 52 | 1,9807 |
| 22 | 2,1125 | 53 | 2,0650 | 22 | 2,0226 | 53 | 1,9793 |
| 23 | 2,1109 | 54 | 2,0635 | 23 | 2,0211 | 54 | 1,9780 |
| 24 | 2,1094 | 55 | 2,0620 | 24 | 2,0197 | 55 | 1,9766 |
| 25 | 2,1078 | 56 | 2,0606 | 25 | 2,0183 | 56 | 1,9752 |
| 26 | 2,1062 | 57 | 2,0591 | 26 | 2,0169 | 57 | 1,9739 |
| 27 | 2,1047 | 58 | 2,0576 | 27 | 2,0155 | 58 | 1,9725 |
| 28 | 2,1031 | 59 | 2,0561 | 28 | 2,0140 | 59 | 1,9712 |
| 29 | 2,1016 | 60 | 2,0546 | 29 | 2,0126 | 60 | 1,9698 |
| 30 | 2,1000 |  |  | 30 | 2,0112 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 230 |  |  |  | 240 |  |  |  |
| 0 | 1,9698 | 31 | 1,9289 | 0 | 1,8923 | 31 | 1,8547 |
| 1 | 1,9685 | 32 | 1,9276 | 1 | 1,8911 | 32 | 1,8536 |
| 2 | 1,9671 | 33 | 1,9263 | 2 | 1,8898 | 33 | 1,8524 |
| 3 | 1,9658 | 34 | 1,9250 | 3 | 1,8886 | 34 | 1,8512 |
| 4 | 1,9644 | 35 | 1,9237 | 4 | 1,8874 | 35 | 1,8501 |
| 5 | 1,9631 | 36 | 1,9225 | 5 | 1,8861 | 36 | 1,8489 |
| 6 | 1,9618 | 37 | 1,9212 | 6 | 1,8849 | 37 | 1,8477 |
| 7 | 1,9604 | 38 | 1,9199 | 7 | 1,8837 | 38 | 1,8465 |
| 8 | 1,9598 | 39 | 1,9186 | 8 | 1,8825 | 39 | 1,8454 |
| 9 | 1,9577 | 40 | 1,9173 | 9 | 1,8812 | 40 | 1,8442 |
| 10 | 1,9564 | 41 | 1,9160 | 10 | 1,8800 | 41 | 1,8430 |
| 11 | 1,9551 | 42 | 1,9148 | 11 | 1,8788 | 42 | 1,8419 |
| 12 | 1,9538 | 43 | 1,9135 | 12 | 1,8776 | 43 | 1,8407 |
| 13 | 1,9526 | 44 | 1,9123 | 13 | 1,8764 | 44 | 1,8396 |
| 14 | 1,9511 | 45 | 1,9110 | 14 | 1,8752 | 45 | 1,8384 |
| 15 | 1,9498 | 46 | 1,9098 | 15 | 1,8739 | 46 | 1,8372 |
| 16 | 1,9485 | 47 | 1,9085 | 16 | 1,8724 | 47 | 1,8361 |
| 17 | 1,9472 | 48 | 1,9072 | 17 | 1,8715 | 48 | 1,8349 |
| 18 | 1,9458 | 49 | 1,9060 | 18 | 1,8703 | 49 | 1,8338 |
| 19 | 1,9445 | 50 | 1,9047 | 19 | 1,8691 | 50 | 1,8326 |
| 20 | 1,9432 | 51 | 1,9035 | 20 | 1,8679 | 51 | 1,8315 |
| 21 | 1,9419 | 52 | 1,9022 | 21 | 1,8667 | 52 | 1,8303 |
| 22 | 1,9406 | 53 | 1,9010 | 22 | 1,8655 | 53 | 1,8292 |
| 23 | 1,9393 | 54 | 1,8997 | 23 | 1,8643 | 54 | 1,8280 |
| 24 | 1,9380 | 55 | 1,8985 | 24 | 1,8631 | 55 | 1,8269 |
| 25 | 1,9367 | 56 | 1,8973 | 25 | 1,8619 | 56 | 1,8258 |
| 26 | 1,9354 | 57 | 1,8960 | 26 | 1,8607 | 57 | 1,8249 |
| 27 | 1,9341 | 58 | 1,8948 | 27 | 1,8595 | 58 | 1,8235 |
| 28 | 1,9328 | 59 | 1,8935 | 28 | 1,8583 | 59 | 1,8223 |
| 29 | 1,9315 | 60 | 1,8923 | 29 | 1,8571 | 60 | 1,8211 |
| 30 | 1,9302 |  |  | 30 | 1,8559 |  |  |
| 250 |  |  |  | 260 |  |  |  |
| 0 | 1,8211 | 31 | 1,7867 | 0 | 1,7557 | 31 | 1,7239 |
| 1 | 1,8201 | 32 | 1,7856 | 1 | 1,7547 | 32 | 1,7229 |
| 2 | 1,8189 | 33 | 1,7845 | 2 | 1,7536 | 33 | 1,7219 |
| 3 | 1,8178 | 34 | 1,7834 | 3 | 1,7526 | 34 | 1,7209 |
| 4 | 1,8167 | 35 | 1,7823 | 4 | 1,7515 | 35 | 1,7199 |
| 5 | 1,8155 | 36 | 1,7818 | 5 | 1,7505 | 36 | 1,7189 |
| 6 | 1,8144 | 37 | 1,7802 | 6 | 1,7495 | 37 | 1,7179 |
| 7 | 1,8133 | 38 | 1,7791 | 7 | 1,7484 | 38 | 1,7169 |
| 8 | 1,8122 | 39 | 1,7780 | 8 | 1,7474 | 39 | 1,7159 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 1,8110 | 40 | 1,7769 | 9 | 1,7463 | 40 | 1,7149 |
| 10 | 1,8099 | 41 | 1,7758 | 10 | 1,7453 | 41 | 1,7139 |
| 11 | 1,8088 | 42 | 1,7748 | 11 | 1,7443 | 42 | 1,7129 |
| 12 | 1,8077 | 43 | 1,7737 | 12 | 1,7432 | 43 | 1,7119 |
| 13 | 1,8065 | 44 | 1,7726 | 13 | 1,7422 | 44 | 1,7109 |
| 14 | 1,8054 | 45 | 1,7715 | 14 | 1,7412 | 45 | 1,7100 |
| 15 | 1,8043 | 46 | 1,7705 | 15 | 1,7401 | 46 | 1,7090 |
| 16 | 1,8032 | 47 | 1,7694 | 16 | 1,7391 | 47 | 1,7080 |
| 17 | 1,8021 | 48 | 1,7683 | 17 | 1,7381 | 48 | 1,7070 |
| 18 | 1,8009 | 49 | 1,7673 | 18 | 1,7371 | 49 | 1,7060 |
| 19 | 1,7998 | 50 | 1,7662 | 19 | 1,7360 | 50 | 1,7050 |
| 20 | 1,7981 | 51 | 1,7651 | 20 | 1,7350 | 51 | 1,7040 |
| 21 | 1,7976 | 52 | 1,7641 | 21 | 1,7340 | 52 | 1,7031 |
| 22 | 1,7965 | 53 | 1,7630 | 22 | 1,7330 | 53 | 1,7021 |
| 23 | 1,7954 | 54 | 1,7620 | 23 | 1,7320 | 54 | 1,7011 |
| 24 | 1,7943 | 55 | 1,7609 | 24 | 1,7310 | 55 | 1,7001 |
| 25 | 1,7932 | 56 | 1,7598 | 25 | 1,7299 | 56 | 1,6992 |
| 26 | 1,7922 | 57 | 1,7588 | 26 | 1,7289 | 57 | 1,6982 |
| 27 | 1,7911 | 58 | 1,7578 | 27 | 1,7279 | 58 | 1,6972 |
| 28 | 1,7900 | 59 | 1,7567 | 28 | 1,7269 | 59 | 1,6963 |
| 29 | 1,7889 | 60 | 1,7557 | 29 | 1,7259 | 60 | 1,6953 |
| 30 | 1,7302 |  |  | 30 | 1,7249 |  |  |
| 270 |  |  |  | 280 |  |  |  |
| 0 | 1,6953 | 31 | 1,6659 | 0 | 1,6394 | 31 | 1,6121 |
| 1 | 1,6943 | 32 | 1,6650 | 1 | 1,6385 | 32 | 1,6113 |
| 2 | 1,6934 | 33 | 1,6640 | 2 | 1,6376 | 33 | 1,6104 |
| 3 | 1,6924 | 34 | 1,6631 | 3 | 1,6367 | 34 | 1,6096 |
| 4 | 1,6915 | 35 | 1,6622 | 4 | 1,6358 | 35 | 1,6087 |
| 5 | 1,6905 | 36 | 1,6613 | 5 | 1,6349 | 36 | 1,6078 |
| 6 | 1,6895 | 37 | 1,6604 | 6 | 1,6341 | 37 | 1,6070 |
| 7 | 1,6886 | 38 | 1,6594 | 7 | 1,6332 | 38 | 1,6061 |
| 8 | 1,6876 | 39 | 1,6585 | 8 | 1,6 323 | 39 | 1,6053 |
| 9 | 1,6867 | 40 | 1,6576 | 9 | 1,6314 | 40 | 1,6044 |
| 10 | 1,6857 | 41 | 1,6567 | 10 | 1,6305 | 41 | 1,6035 |
| 11 | 1,6847 | 42 | 1,6558 | 11 | 1,6296 | 42 | 1,6027 |
| 12 | 1,6838 | 43 | 1,6548 | 12 | 1,6287 | 43 | 1,6018 |
| 13 | 1,6828 | 44 | 1,6539 | 13 | 1,6279 | 44 | 1,6010 |
| 14 | 1,6819 | 45 | 1,6530 | 14 | 1,6270 | 45 | 1,6001 |
| 15 | 1,6809 | 46 | 1,6521 | 15 | 1,6261 | 46 | 1,5993 |
| 16 | 1,6800 | 47 | 1,6512 | 16 | 1,6252 | 47 | 1,5984 |
| 17 | 1,6790 | 48 | 1,6502 | 17 | 1,6247 | 48 | 1,5976 |
| 18 | 1,6781 | 49 | 1,6493 | 18 | 1,6235 | 49 | 1,5967 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 1,6771 | 50 | 1,6484 | 19 | 1,6226 | 50 | 1,5959 |
| 20 | 1,6762 | 51 | 1,6475 | 20 | 1,6217 | 51 | 1,5981 |
| 21 | 1,6753 | 52 | 1,6466 | 21 | 1,6208 | 52 | 1,5942 |
| 22 | 1,6743 | 53 | 1,6457 | 22 | 1,6200 | 53 | 1,5934 |
| 23 | 1,6734 | 54 | 1,6448 | 23 | 1,6191 | 54 | 1,5925 |
| 24 | 1,6724 | 55 | 1,6439 | 24 | 1,6182 | 55 | 1,5917 |
| 25 | 1,6715 | 56 | 1,6430 | 25 | 1,6173 | 56 | 1,5909 |
| 26 | 1,6706 | 57 | 1,6421 | 26 | 1,6163 | 57 | 1,5900 |
| 27 | 1,6696 | 58 | 1,6412 | 27 | 1,6156 | 58 | 1,5892 |
| 28 | 1,6687 | 59 | 1,6402 | 28 | 1,6147 | 59 | 1,5883 |
| 29 | 1,6677 | 60 | 1,6394 | 29 | 1,6139 | 60 | 1,5875 |
| 30 | 1,6668 |  |  | 30 | 1,6130 |  |  |
| 290 |  |  |  | 300 |  |  |  |
| 0 | 1,5875 | 31 | 1,5622 | 0 | 1,5393 | 31 | 1,5157 |
| 1 | 1,5867 | 32 | 1,5614 | 1 | 1,5385 | 32 | 1,5149 |
| 2 | 1,5859 | 33 | 1,5606 | 2 | 1,5378 | 33 | 1,5142 |
| 3 | 1,5850 | 34 | 1,5598 | 3 | 1,5370 | 34 | 1,5134 |
| 4 | 1,5842 | 35 | 1,5590 | 4 | 1,5362 | 35 | 1,5127 |
| 5 | 1,5834 | 36 | 1,5582 | 5 | 1,5354 | 36 | 1,5120 |
| 6 | 1,5826 | 37 | 1,5574 | 6 | 1,5347 | 37 | 1,5112 |
| 7 | 1,5818 | 38 | 1,5566 | 7 | 1,5339 | 38 | 1,5105 |
| 8 | 1,5809 | 39 | 1,5558 | 8 | 1,5 331 | 39 | 1,5097 |
| 9 | 1,5801 | 40 | 1,5550 | 9 | 1,5324 | 40 | 1,5090 |
| 10 | 1,5793 | 41 | 1,5542 | 10 | 1,5316 | 41 | 1,5083 |
| 11 | 1,5785 | 42 | 1,5534 | 11 | 1,5308 | 42 | 1,5075 |
| 12 | 1,5777 | 43 | 1,5526 | 12 | 1,5301 | 43 | 1,5068 |
| 13 | 1,5768 | 44 | 1,5518 | 13 | 1,5293 | 44 | 1,5060 |
| 14 | 1,5760 | 45 | 1,5510 | 14 | 1,5286 | 45 | 1,5053 |
| 15 | 1,5752 | 46 | 1,5503 | 15 | 1,5278 | 46 | 1,5046 |
| 16 | 1,5740 | 47 | 1,5495 | 16 | 1,5270 | 47 | 1,5038 |
| 17 | 1,5736 | 48 | 1,5487 | 17 | 1,5263 | 48 | 1,5031 |
| 18 | 1,5727 | 49 | 1,5479 | 18 | 1,5255 | 49 | 1,5023 |
| 19 | 1,5719 | 50 | 1,5471 | 19 | 1,5248 | 50 | 1,5016 |
| 20 | 1,5711 | 51 | 1,5463 | 20 | 1,5240 | 51 | 1,5009 |
| 21 | 1,5703 | 52 | 1,5455 | 21 | 1,5232 | 52 | 1,5002 |
| 22 | 1,5695 | 53 | 1,5448 | 22 | 1,5225 | 53 | 1,4994 |
| 23 | 1,5687 | 54 | 1,5440 | 23 | 1,5217 | 54 | 1,4980 |
| 24 | 1,5679 | 55 | 1,5432 | 24 | 1,5210 | 55 | 1,4980 |
| 25 | 1,5670 | 56 | 1,5424 | 25 | 1,5202 | 56 | 1,4973 |
| 26 | 1,5662 | 57 | 1,5416 | 26 | 1,5194 | 57 | 1,4966 |
| 27 | 1,5654 | 58 | 1,5409 | 27 | 1,5187 | 58 | 1,4958 |
| 28 | 1,5646 | 59 | 1,5401 | 28 | 1,5179 | 59 | 1,4951 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 29 | 1,5638 | 60 | 1,5393 | 29 | 1,5172 | 60 | 1,4944 |
| 30 | 1,5630 |  |  | 30 | 1,5162 |  |  |
| 310 |  |  |  | 320 |  |  |  |
| 0 | 1,4944 | 31 | 1,4122 | 0 | 1,4524 | 31 | 1,4317 |
| 1 | 1,4937 | 32 | 1,4719 | 1 | 1,4517 | 32 | 1,4311 |
| 2 | 1,4930 | 33 | 1,4709 | 2 | 1,4511 | 33 | 1,4304 |
| 3 | 1,4922 | 34 | 1,4702 | 3 | 1,4504 | 34 | 1,4298 |
| 4 | 1,4915 | 35 | 1,4695 | 4 | 1,4497 | 35 | 1,4291 |
| 5 | 1,4908 | 36 | 1,4689 | 5 | 1,4490 | 36 | 1,4285 |
| 6 | 1,4901 | 37 | 1,4682 | 6 | 1,4484 | 37 | 1,4278 |
| 7 | 1,4894 | 38 | 1,4675 | 7 | 1,4477 | 38 | 1,4272 |
| 8 | 1,4886 | 39 | 1,4668 | 8 | 1,4470 | 39 | 1,4265 |
| 9 | 1,4879 | 40 | 1,4661 | 9 | 1,4464 | 40 | 1,4259 |
| 10 | 1,4872 | 41 | 1,4654 | 10 | 1,4457 | 41 | 1,4253 |
| 11 | 1,4865 | 42 | 1,4647 | 11 | 1,4450 | 42 | 1,4246 |
| 12 | 1,4858 | 43 | 1,4640 | 12 | 1,4444 | 43 | 1,4240 |
| 13 | 1,4851 | 44 | 1,4633 | 13 | 1,4437 | 44 | 1,4233 |
| 14 | 1,4844 | 45 | 1,4626 | 14 | 1,4430 | 45 | 1,4227 |
| 15 | 1,4836 | 46 | 1,4620 | 15 | 1,4423 | 46 | 1,4221 |
| 16 | 1,4829 | 47 | 1,4613 | 16 | 1,4417 | 47 | 1,4214 |
| 17 | 1,4822 | 48 | 1,4606 | 17 | 1,4410 | 48 | 1,4208 |
| 18 | 1,4815 | 49 | 1,4599 | 18 | 1,4403 | 49 | 1,4201 |
| 19 | 1,4808 | 50 | 1,4592 | 19 | 1,4397 | 50 | 1,4195 |
| 20 | 1,4801 | 51 | 1,4585 | 20 | 1,4390 | 51 | 1,4189 |
| 21 | 1,4794 | 52 | 1,4578 | 21 | 1,4383 | 52 | 1,4182 |
| 22 | 1,4787 | 53 | 1,4572 | 22 | 1,4377 | 53 | 1,4176 |
| 23 | 1,4780 | 54 | 1,4565 | 23 | 1,4370 | 54 | 1,4169 |
| 24 | 1,4773 | 55 | 1,4558 | 24 | 1,4364 | 55 | 1,4163 |
| 25 | 1,4765 | 56 | 1,4551 | 25 | 1,4357 | 56 | 1,4157 |
| 26 | 1,4758 | 57 | 1,4554 | 26 | 1,4350 | 57 | 1,4150 |
| 27 | 1,4751 | 58 | 1,4538 | 27 | 1,4344 | 58 | 1,4144 |
| 28 | 1,4744 | 59 | 1,4531 | 28 | 1,4337 | 59 | 1,4137 |
| 29 | 1,4737 | 60 | 1,4524 | 29 | 1,4331 | 60 | 1,4131 |
| 30 | 1,4730 |  |  | 30 | 1,4324 |  |  |
| 330 |  |  |  | 340 |  |  |  |
| 0 | 1,4131 | 31 | 1,3939 | 0 | 1,3764 | 31 | 1,3582 |
| 1 | 1,4125 | 32 | 1,3933 | 1 | 1,3758 | 32 | 1,3577 |
| 2 | 1,4118 | 33 | 1,3927 | 2 | 1,3752 | 33 | 1,3571 |
| 3 | 1,4112 | 34 | 1,3921 | 3 | 1,3746 | 34 | 1,3565 |
| 4 | 1,4106 | 35 | 1,3914 | 4 | 1,3740 | 35 | 1,3559 |
| 5 | 1,4099 | 36 | 1,3908 | 5 | 1,3734 | 36 | 1,3554 |
| 6 | 1,4093 | 37 | 1,3902 | 6 | 1,3729 | 37 | 1,3548 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 1,4087 | 38 | 1,3896 | 7 | 1,3723 | 38 | 1,3542 |
| 8 | 1,4081 | 39 | 1,3890 | 8 | 1,3717 | 39 | 1,3537 |
| 9 | 1,4074 | 40 | 1,3884 | 9 | 1,3711 | 40 | 1,3531 |
| 10 | 1,4068 | 41 | 1,3872 | 10 | 1,3705 | 41 | 1,3525 |
| 11 | 1,4062 | 42 | 1,3866 | 11 | 1,3699 | 42 | 1,3520 |
| 12 | 1,4056 | 43 | 1,3860 | 12 | 1,3693 | 43 | 1,3514 |
| 13 | 1,4049 | 44 | 1,3853 | 13 | 1,3687 | 44 | 1,3508 |
| 14 | 1,4043 | 45 | 1,3847 | 14 | 1,3681 | 45 | 1,3502 |
| 15 | 1,4037 | 46 | 1,3847 | 15 | 1,3575 | 46 | 1,3497 |
| 16 | 1,4031 | 47 | 1,3841 | 16 | 1,3670 | 47 | 1,3491 |
| 17 | 1,4025 | 48 | 1,3935 | 17 | 1,3664 | 48 | 1,3485 |
| 18 | 1,4018 | 49 | 1,3829 | 18 | 1,3658 | 49 | 1,3480 |
| 19 | 1,4012 | 50 | 1,3823 | 19 | 1,3652 | 50 | 1,3474 |
| 20 | 1,4006 | 51 | 1,3817 | 20 | 1,3646 | 51 | 1,3468 |
| 21 | 1,4000 | 52 | 1,3811 | 21 | 1,3640 | 52 | 1,3463 |
| 22 | 1,3994 | 53 | 1,3805 | 22 | 1,3634 | 53 | 1,3457 |
| 23 | 1,3988 | 54 | 1,3799 | 23 | 1,3629 | 54 | 1,3452 |
| 24 | 1,3982 | 55 | 1,3793 | 24 | 1,3623 | 55 | 1,3446 |
| 25 | 1,3975 | 56 | 1,3788 | 25 | 1,3617 | 56 | 1,3440 |
| 26 | 1,3969 | 57 | 1,3782 | 26 | 1,3611 | 57 | 1,3435 |
| 27 | 1,3963 | 58 | 1,3766 | 27 | 1,3605 | 58 | 1,3429 |
| 28 | 1,3957 | 59 | 1,3770 | 28 | 1,3600 | 59 | 1,3424 |
| 29 | 1,3951 | 60 | 1,3764 | 29 | 1,3594 | 60 | 1,3418 |
| 30 | 1,3945 |  |  | 30 | 1,3558 |  |  |
| 350 |  |  |  | 360 |  |  |  |
| 0 | 1,3418 | 31 | 1,3249 | 0 | 1,3094 | 31 | 1,2934 |
| 1 | 1,3412 | 32 | 1,3243 | 1 | 1,3089 | 32 | 1,2929 |
| 2 | 1,3407 | 33 | 1,3238 | 2 | 1,3084 | 33 | 1,2924 |
| 3 | 1,3401 | 34 | 1,3232 | 3 | 1,3078 | 34 | 1,2919 |
| 4 | 1,3396 | 35 | 1,3237 | 4 | 1,3073 | 35 | 1,2914 |
| 5 | 1,3390 | 36 | 1,3222 | 5 | 1,3068 | 36 | 1,2909 |
| 6 | 1,3385 | 37 | 1,3216 | 6 | 1,3063 | 37 | 1,2904 |
| 7 | 1,3379 | 38 | 1,3211 | 7 | 1,3058 | 38 | 1,2899 |
| 8 | 1,3 374 | 39 | 1,3205 | 8 | 1,3052 | 39 | 1,2824 |
| 9 | 1,3368 | 40 | 1,3200 | 9 | 1,3047 | 40 | 1,2889 |
| 10 | 1,3363 | 41 | 1,3195 | 10 | 1,3042 | 41 | 1,2884 |
| 11 | 1,3357 | 42 | 1,3189 | 11 | 1,3037 | 42 | 1,2879 |
| 12 | 1,3352 | 43 | 1,3184 | 12 | 1,3032 | 43 | 1,2874 |
| 13 | 1,3346 | 44 | 1,3179 | 13 | 1,3026 | 44 | 1,2869 |
| 14 | 1,3341 | 45 | 1,3173 | 14 | 1,3021 | 45 | 1,2863 |
| 15 | 1,3335 | 46 | 1,3168 | 15 | 1,3106 | 46 | 1,2858 |
| 16 | 1,3330 | 47 | 1,3163 | 16 | 1,3011 | 47 | 1,2853 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | 1,3324 | 48 | 1,3158 | 17 | 1,3006 | 48 | 1,2848 |
| 18 | 1,3319 | 49 | 1,3152 | 18 | 1,3000 | 49 | 1,2843 |
| 19 | 1,3313 | 50 | 1,3147 | 19 | 1,9995 | 50 | 1,2838 |
| 20 | 1,3308 | 51 | 1,3142 | 20 | 1,9990 | 51 | 1,2833 |
| 21 | 1,3303 | 52 | 1,3136 | 21 | 1,9985 | 52 | 1,2828 |
| 22 | 1,3297 | 53 | 1,3131 | 22 | 1,9980 | 53 | 1,2823 |
| 23 | 1,3292 | 54 | 1,3126 | 23 | 1,9975 | 54 | 1,2818 |
| 24 | 1,3286 | 55 | 1,3120 | 24 | 1,9970 | 55 | 1,2813 |
| 25 | 1,3281 | 56 | 1,3115 | 25 | 1,9964 | 56 | 1,2809 |
| 26 | 1,3276 | 57 | 1,3110 | 26 | 1,9959 | 57 | 1,2804 |
| 27 | 1,3276 | 58 | 1,3105 | 27 | 1,9954 | 58 | 1,2799 |
| 28 | 1,3265 | 59 | 1,3099 | 28 | 1,9949 | 59 | 1,2794 |
| 29 | 1,3159 | 60 | 1,3094 | 29 | 1,9944 | 60 | 1,2789 |
| 30 | 1,3254 |  |  | 30 | 1,9939 |  |  |

Приложение 2

Таблица  - "Ключ" для идентификации минералов

| d/n | I | d/n | I | d/n | I | d/n | I | d/n | I | Название минерала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 10,03 | 10 | 2,568 | 10 | 1,498 | 10 | 3,342 | 9 | 1,987 | 8 | Мусковит - К2О·3Al2О3·6SiО2·2Н2О |
| 9,98 | 8 | 2,56 | 8 | 4,47 | 8 | 1,50 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 7,38 | 10 | 2,487 | 10 | 3,661 | 10 | 1,530 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 7,24 | 10 | 1,659 | 8 | 2,347 | 8 | 3,59 | 8 | 1,323 | 7 | Диккит - β- Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 7,15 | 10 | 3,59 | 10 | 2,416 | 10 | 1,489 | 8 | 4,42 | 8 | Накрит - α-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 7,14 | 10 | 3,57 | 10 | 1,487 | 10 | 2,338 | 8 | 1,665 | 7 | Каолинит - γ-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 4,82 | 10 | 2,378 | 10 | 1,458 | 9 | 2,044 | 8 | 2,451 | 8 | Гидраргиллит (гиббсит) - Al2O3·3H2O |
| 4,79 | 10 | 4,34 | 10 | 2,22 | 10 | 1,72 | 7 | 3,19 | 4 | Байерит - Al2O3·3H2O |
| 4,47 | 8 | 2,56 | 8 | 1,50 | 8 | 9,98 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 4,39 | 10 | 4,12 | 10 | 3,73 | 9 | 1,528 | 7 | 1,69 | 7 | α-тридимит - α-SiO2 |
| 4,34 | 10 | 2,22 | 10 | 4,79 | 10 | 1,72 | 7 | 3,19 | 4 | Байерит - Al2O3·3H2O |
| 4,30 | 10 | 3,81 | 9 | 4,08 | 6 | 2,49 | 4 | 2,96 | 3 | γ-тридимит - γ-SiO2 |
| 4,18 | 10 | 2,45 | 9 | 2,69 | 8 | 1,720 | 7 | 2,18 | 5 | Гетит - Fe2О3·Н2О |
| 4,15 | 10 | 2,53 | 9 | 1,641 | 7 | 1,460 | 6 | 2,07 | 5 | α-кристобалит - α-SiO2 |
| 4,12 | 10 | 4,39 | 10 | 3,73 | 9 | 1,528 | 7 | 1,69 | 7 | α-тридимит - α-SiO2 |
| 4,03 | 10 | 2,481 | 8 | 2,834 | 7 | 1,491 | 6 | 1,530 | 6 | β-кристобалит - β-SiO2 |
| 3,76 | 100 | 3,15 | 100 | 2,68 | 100 | 2,54 | 80 | 4,04 | 80 | Ранкинит - 3СаО·2SiО2 |
| 3,72 | 100 | 2,15 | 52 | 2,63 | 47 | 2,43 | 19 | 3,22 | 15 | Сульфоалюминат кальция -3СаО·3Al2О3· CaSО4 |
| 3,68 | 100 | 1,842 | 100 | 7,37 | 85 | 3,80 | 30 | 2,84 | 40 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 3,661 | 10 | 2,487 | 10 | 1,530 | 10 | 7,38 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 3,59 | 10 | 2,416 | 10 | 7,15 | 10 | 1,489 | 8 | 4,42 | 8 | Накрит - α-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 3,57 | 10 | 1,487 | 10 | 7,14 | 10 | 2,338 | 8 | 1,665 | 7 | Каолинит - γ-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 3,49 | 10 | 2,85 | 8 | 1,64 | 8 | 1,86 | 7 | 2,32 | 6 | Ангидрит - β-CaSО4 |
| 3,42 | 100 | 1,85 | 90 | 1,57 | 80 | 1,57 | 80 | 1,421 | 80 | α-кварц - α-SiO2 |
| 3,36 | 10 | 1,531 | 10 | 1,670 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О· 6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3,34 | 10 | 1,372 | 9 | 1,539 | 9 | 1,813 | 9 | 1,380 | 8 | Кварц - β-SiO2 |
| 3,313 | 10 | 1,792 | 8 | 3,227 | 8 | 2,995 | 4 | 3,77 | 4 | Адуляр - K2О·Al2О3·6SiО2 |
| 3,21 | 100 | 4,17 | 85 | 4,11 | 70 | 3,75 | 50 | 2,94 | 50 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 3,20 | 10 | 2,135 | 6 | 2,509 | 6 | 1,836 | 5 | 1,762 | 5 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 3,183 | 10 | 4,02 | 9 | 3,80 | 8 | 1,454 | 8 | 1,493 | 7 | Ортоклаз - K2О·Al2О3·6SiО2 |
| 3,15 | 100 | 2,68 | 100 | 3,76 | 100 | 2,54 | 80 | 4,04 | 80 | Ранкинит - 3СаО·2SiО2 |
| 3,029 | 10 | 1,044 | 10 | 1,869 | 9 | 1,912 | 8 | 2,088 | 7 | Кальцит - CaCO3 |
| 2,992 | 100 | 2,518 | 65 | 2,524 | 65 | 2,894 | 40 | 1,617 | 35 | Диопсид - СаО·MgО·2SiО2 |
| 2,97 | 100 | 3,31 | 80 | 3,52 | 80 | 3,83 | 80 | 1,72 | 60 | Волластонит - β- СаО·SiО2 |
| 2,883 | 10 | 1,785 | 6 | 2,191 | 5 | 2,015 | 4 | 1,167 | 4 | Доломит - CaMg (CO3)2 |
| 2,87 | 100 | 1,76 | 80 | 1,40 | 70 | 2,04 | 70 | 2,48 | 70 | Окерманит - 2СаО·MgО·2SiО2 |
| 2,850 | 10 | 1,762 | 8 | 3,65 | 7 | 1,990 | 5 | 0,985 | 5 | Родохрозит - MnCО3 |
| 2,85 | 100 | 1,76 | 100 | 1,75 | 100 | 1,52 | 70 | 2,29 | 70 | Геленит -2СаО·Al2О3·SiО2 |
| 2,737 | 10 | 1,697 | 10 | 0,912 | 10 | 2,101 | 9 | 1,065 | 8 | Магнезит - MgСО3 |
| 2,705 | 10 | 1,432 | 10 | 1,046 | 10 | 3,14 | 9 | 1,507 | 9 | Актинолит - Ca2(Mg, Fe)5 [Si8O22] (ОН)2 |
| 2,694 | 10 | 2,513 | 10 | 1,692 | 8 | 1,842 | 7 | 1,481 | 7 | Гематит - α-Fe2О3 |
| 2,68 | 100 | 3,15 | 100 | 3,76 | 100 | 2,54 | 80 | 4,04 | 80 | Ранкинит - 3СаО·2SiО2 |
| 2,666 | 100 | 2,586 | 40 | 3,637 | 40 | 4,19 | 35 | 2,543 | 30 | Монтичеллит - СаО·MgО·SiО2 |
| 2,66 | 100 | 1,53 | 70 | 1,90 | 70 | 1,87 | 60 | 2,84 | 50 | Мервинит - 3СаО·MgО·2SiО2 |
| 2,58 | 10 | 1,516 | 10 | 3,31 | 7 | 1,656 | 5 | 2,40 | 5 | Глауконит - К <1(Fe 3+, Fe 2+, A, Mg)2-3 [Si3 (Si, Al) О10]·(ОН)2 ·nН2О |
| 2,568 | 10 | 1,498 | 10 | 10,03 | 10 | 3,342 | 9 | 1,987 | 8 | Мусковит - К2О·3Al2О3·6SiО2·2Н2О |
| 2,56 | 8 | 1,50 | 8 | 4,47 | 8 | 9,98 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 2,541 | 10 | 1,612 | 9 | 1,479 | 9 | 1,091 | 8 | 2,098 | 7 | Магнетит - FeFe2О4 |
| 2,513 | 10 | 2,694 | 10 | 1,692 | 8 | 1,842 | 7 | 1,481 | 7 | Гематит - α-Fe2О3 |
| 2,487 | 10 | 1,530 | 10 | 3,661 | 10 | 7,38 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2,416 | 10 | 3,59 | 10 | 7,15 | 10 | 1,489 | 8 | 4,42 | 8 | Накрит - α-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 2,39 | 100 | 2,76 | 40 | 1,69 | 63 | 1,071 | 25 | 1,445 | 20 | Оксид кальция - СаО |
| 2,378 | 10 | 4,82 | 10 | 1,458 | 9 | 2,044 | 8 | 2,451 | 8 | Гидраргиллит (гиббсит) - Al2O3·3H2O |
| 2,344 | 10 | 1,849 | 10 | 1,306 | 10 | 3,6 | 8 | 1,452 | 8 | Бемит - Al2O3·3H2O |
| 2,22 | 10 | 4,34 | 10 | 4,79 | 10 | 1,72 | 7 | 3,19 | 4 | Байерит - Al2O3·3H2O |
| 2,09 | 100 | 1,72 | 90 | 2,67 | 90 | 2,98 | 90 | 1,33 | 80 | Пирротин - FeS |
| 2,006 | 10 | 1,531 | 10 | 1,670 | 10 | 1,362 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О· 6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1,971 | 10 | 1,738 | 9 | 3,39 | 9 | 2,696 | 8 | 1,879 | 8 | Арагонит - CaCO3 |
| 1,97 | 100 | 3,23 | 80 | 2,80 | 60 | 1,25 | 20 | 1,47 | 20 | Псевдоволластонит - α- СаО·SiО2 |
| 1,849 | 10 | 1,306 | 10 | 2,344 | 10 | 3,6 | 8 | 1,452 | 8 | Бемит - Al2O3·3H2O |
| 1,842 | 100 | 3,68 | 100 | 7,37 | 85 | 3,80 | 30 | 2,84 | 40 | Анортит - СаО·Al2О3·2SiО2 |
| 1,76 | 100 | 1,75 | 100 | 2,85 | 100 | 1,52 | 70 | 2,29 | 70 | Геленит -2СаО·Al2О3·SiО2 |
| 1,75 | 100 | 1,76 | 100 | 2,85 | 100 | 1,52 | 70 | 2,29 | 70 | Геленит -2СаО·Al2О3·SiО2 |
| 1,697 | 10 | 0,912 | 10 | 2,737 | 10 | 2,101 | 9 | 1,065 | 8 | Магнезит - MgСО3 |
| 1,670 | 10 | 1,531 | 10 | 1,362 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,633 | 100 | 2,709 | 86 | 2,423 | 66 | 1,915 | 40 | 2,211 | 52 | Пирит - FeS2 |
| 1,630 | 10 | 1,477 | 9 | 2,072 | 8 | 2,130 | 8 | 3,988 | 6 | Диаспор - AlO (OH) |
| 1,599 | 10 | 2,081 | 9 | 1,374 | 7 | 2,543 | 6 | 1,401 | 6 | Корунд - α-Al2О3 |
| 1,531 | 10 | 1,362 | 10 | 1,670 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,530 | 10 | 2,487 | 10 | 3,661 | 10 | 7,38 | 10 | 2,141 | 8 | Серпентин - 3MgО·2SiO2·2H2O |
| 1,516 | 10 | 2,58 | 10 | 3,31 | 7 | 1,656 | 5 | 2,40 | 5 | Глауконит - К <1(Fe 3+, Fe 2+, A, Mg)2-3 [Si3 (Si, Al) О10]·(ОН)2 ·nН2О |
| 1,50 | 8 | 2,56 | 8 | 4,47 | 8 | 9,98 | 8 | 3,31 | 6 | Иллит - К <1Al2 [(Al, Si)4О10]·(ОН)2 ·Н2О |
| 1,498 | 10 | 2,568 | 10 | 10,03 | 10 | 3,342 | 9 | 1,987 | 8 | Мусковит - К2О·3Al2О3·6SiО2·2Н2О |
| 1,487 | 10 | 3,57 | 10 | 7,14 | 10 | 2,338 | 8 | 1,665 | 7 | Каолинит - γ-Al2O3·2SiO2·2H2O |
| 1,432 | 10 | 1,046 | 10 | 2,705 | 10 | 3,14 | 9 | 1,507 | 9 | Актинолит - Ca2(Mg, Fe)5 [Si8O22] (ОН)2 |
| 1,362 | 10 | 1,531 | 10 | 1,670 | 10 | 2,006 | 10 | 2,170 | 10 | Флогопит - К2О·6MgO·6SiО2·Al2О3·2Н2О |
| 1,306 | 10 | 1,849 | 10 | 2,344 | 10 | 3,6 | 8 | 1,452 | 8 | Бемит - Al2O3·3H2O |
| 1,28 | 10 | 1,113 | 7 | 1,644 | 7 | 3,148 | 7 | 0,921 | 6 | Флюорит - CaF2 |
| 1,046 | 10 | 1,432 | 10 | 2,705 | 10 | 3,14 | 9 | 1,507 | 9 | Актинолит - Ca2(Mg, Fe)5 [Si8O22] (ОН)2 |
| 1,044 | 10 | 3,029 | 10 | 1,869 | 9 | 1,912 | 8 | 2,088 | 7 | Кальцит - CaCO3 |
| 0,912 | 10 | 1,697 | 10 | 2,737 | 10 | 2,101 | 9 | 1,065 | 8 | Магнезит - MgСО3 |

Приложение 3             Атлас кривых дериватограмм (по Гридчину А.М. и др.)

| № п/п | Название минерала и его формула | Характер кривой ДТА | Рефлексы рентгенограмм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Оксиды и гидроксиды |  |  |  |
| 1 | Кварц, SiO2 |  | 1,54; 1,67; 1,81; 1,98; 2,12; 2,23; 2,28; 2,45; 3,34; 4,24 |
| 2 | Кристобалит, SiO2 |  | 1,09; 1,28; 1,33; 1,36; 1,43; 1,49; 1,53; 1,60; 1,69; 1,87; 1,92; 2,11; 2,48; 2,83; 3,13; 4,03 |
| 3 | Опал, SiO2·nH2O |  | Аморфный |
| 4 | Вюстит, FeO |  | 1,29; 1,51; 2,14; 2,47 |
| 5 | Гематит, Fe2O3 |  | 1,46; 1,48; 1,69; 1,84; 2,20; 2,51; 2,69 |
| 6 | Магнетит, Fe3O4 |  | 1,05; 1,09; 1,28; 1,48; 1,61; 1,71; 2,54; 2,99 |
| 7 | Гетит, FeOOH |  | 1,45; 1,56; 1,72; 2,18; 2,45; 2,69; 4,18 |
| 8 | Периклаз, MgO |  | 1,49; 2,10; 2,42; |
| 9 | Брусит, Mg(OH)2 |  | 1,49; 1,57; 1,79; 2,35; 2,71; 4,75 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 0С |  |
| 10 | Оксид кальция, CaO |  | 1,69; 2,39; 2,76 |
| 11 | Портландит, Ca(OH)2 |  | 1,48; 1,69; 1,79; 1,93; 2,63; 3,11; 4,93 |
| 12 | Корунд, Al2O3 |  | 1,00; 1,24; 1,37; 1,40; 1,51; 1,60; 1,74; 2,08; 2,38 |
| 13 | Бемит, AlOOH |  | 1,13; 1,31; 1,45; 1,52; 1,65; 1,85; 2,34; 3,16; 6,20 |
| 14 | Гиббсит, Al(OH)3 |  | 1,46; 1,69; 1,75; 1,80; 1,92; 1,99; 2,04; 2,15; 2,38; 2,45; 4,34; 4,82 |
| 15 | Пиролюзит, MnO2 |  | 1,31; 1,56; 1,63; 2,13; 2,41; 314 |
| 16 | Хромит, FeCr2O4 |  | 1,10; 1,26; 1,46; 1,60; 2,07; 2,52; 2,95; 4,82 |
|  | Карбонаты и сульфаты |  |  |
| 17 | Кальцит, CaCO3 |  | 1,52; 1,60; 1,62; 1,87; 1,91; 2,09; 2,28; 2,49; 2,84; 3,03; 3,85 |
| 18 | Магнезит, MgCO3 |  | 0,91; 0,97; 1,07; 1,35; 1,70; 1,94; 2,10; 2,74 |
| 19 | Доломит, CaMg (CO3)2 |  | 1,11; 1,79; 2,19; 2,88 |
| 20 | Сидерит, FeCO3 |  | 0,91; 0,93; 097; 1,08; 1,35; 1,51; 1,73; 1,96; 2,13; 2,79; 3,59 |
| 21 | Гипс, CaSO4·2H2O |  | 1,78; 2,68; 2,87; 3,06; 3,79; 4,27; 7,56 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 |  |
| 22 | Галоиды |  |  |
|  | Флюорит, CaF2 |  | 0,92; 0,96; 1,05; 1,11; 1,25; 1,64; 1,93; 3,15 |
| 23 | Галит, NaCl |  | 1;26; 1,63; 1,99; 2,82; 3,26 |
| 24 | Бишофит, MgCl2·6H2O |  | 1,84; 2,23; 2,65; 2,72; 2,88; 2,98; 4,10 |
|  | Силикаты |  |  |
| 25 | Топаз, Al[SiO4](F,OH)2 |  | 2,10; 2,36; 2,93; 3,04; 3,20; 3,69; |
| 26 | Волластонит, Ca3[Si3O9] |  | 1,72; 1,83; 2,18; 2,47; 2,97; 3,31; 3,52; 3,83 |
| 27 | Ксонотлит, Ca6[Si6O17](OH)2 или 6CaO·6 SiO2·H2O |  | 1,71; 1,84; 1,95; 2,04; 2,51; 2,71; 2,83; 3,07; 3,23; 3,65; 4,27; 7,05 |
| 28 | Гиллебрандит, Ca12[Si6O17] (OH)14 |  | 1,81; 1,86; 1,96; 2,25; 2,37; 2,92; 3,01; 3,34; 4,77; 12,60 |
| 29 | Гиролит, Ca(H2O)[Si6O15] (OH)2 |  | 1,88; 2,25; 2,65; 2,85; 3,15; 3,36; 3,84; 4,24; 9,60 |
| 30 | Нефелин, K,Na3[AlSiO4]4 |  | 1,18; 1,20; 1,38; 1,41; 1,55; 2,09; 2,30; 2,34; 2,56; 2,87; 3,00; 3,26; 3,83; 4,16; 4,32 |
| 31 | Ортоклаз, K [AlSi3O8] |  | 1,37; 1,45; 1,73; 1,77; 1,82; 2,10; 2,29; 2,53; 2,93; 3,00; 3,18; 3,33; 3,80; 4,02 |
| 32 | Микроклин, K [AlSi3O8] |  | 1,46; 1,52; 1,80; 2,00; 2,16; 3,22; 4,17 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 0С |  |
| 33 | Алит, 3CaO· SiO2 |  | 2,60; 2,61; 2,74; 2,78; 3,03 |
| 34 | Белит, 2CaO· SiO2 |  | 1,98; 2,19; 2,20; 2,28; 2,61; 2,72; 2,75; 2,79; 2,81 |
| 35 | Тальк, Mg3[Si4O10](OH)2 |  | 1,31; 1,33; 1,55; 1,71; 1,90; 2,54; 3,44; 4,50 |
| 36 | Мусковит, KAl2[AlSi3O10](OH,F)2 |  | 1,25; 1,30; 1,35; 1,50; 1,65; 1,99; 2,13; 2,37; 2,57; 2,86; 3,34; 4,52; 10,03 |
| 37 | Биотит, K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH,F)2 |  | 1,37; 1,56; 1,69; 2,02; 2,53 |
| 38 | Верменкулит, (Mg,Fe)3[SiAl4O10](OH)2·4H2O |  | 1,34; 1,70; 2,66; 3,45; 11,38 |
| 39 | Каолинит, Al4[Si4O10](OH)8 |  | 1,13; 1,28; 1,49; 1,67; 2,34; 3,57; 7,14 |
| 40 | Монтмориллонит (Ca,Na)(Mg,Al,Fe)2[(Si,Al) 4O10] (OH)2 |  | 1,25; 1,29; 2,60; 4,47 |
| Новообразования цементного камня |  |  |  |
| 41 | Гидросиликаты Са низкой основности (0,8- 1,5) CaO·SiO2· (1-2,5) H2O |  | 12,5; 5,3; 3,07; 2,80; 2,4; 2,1; 1,83; 1,67; 1,53; 1,40; 1,17; 1,11 |
| 42 | Гидросиликаты Са высокой основности (1,5-2,0) CaO·SiO2·n H2O |  | 9,8; 4,9; 3,07; 2,85; 2,8; 2,4; 2,20; 2,10; 2,0; 1,83; 1,72; 1,62; 1,56; 1,40; 1,22; 1,16; 1,10; 1,045; 1,025; 1,00 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 0С |  |
| 43 | Тоберморит, 5CaO·6SiO2·5 H2O |  | 1,53; 1,67; 2,00; 2,07; 2,15; 2,28; 2,80; 2,9; 5,60; 11,30 |
| 44 | Шестиводный гидроалюминат, CaO·Al2O3·6 H2O |  | 5,14; 4,45; 3,37; 3,15; 2,82; 257; 2,30; 2,23; 2,04; 1,99; 1,82; 1,75; 1,71; 1,68; 1,60; 1,57; 1,41 |
|  |  | 0 200 400 600 800 1000 0С |  |

Приложение 4

Перечень стандартов по цементам и другим строительным материалам

Технические условия

| ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Общие технические условия |
| --- | --- |
| ГОСТ 31108-2020 | Цементы общестроительные. Технические условия |
| ГОСТ 23464-79 | Цементы. Классификация |
| ГОСТ 10178-85 НЕ ДЕЙСТВУЕТ ВЗАМЕН ВВЕДЕН ГОСТ 31108-2020 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия Цементы общестроительные. Технические условия |
| ГОСТ 22266-2013 | Цементы сульфатостойкие. Технические условия |
| ГОСТ 1581- 2019 | Цементы тампонажные. Технические условия |
| ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
| ГОСТ 15825-80 | Портландцемент цветной. Технические условия |
| ГОСТ 969-2019 | Цементы глиноземистые и высокоглинозёмистые. Технические условия |
| ГОСТ 11052-74 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |
| ГОСТ 25328–82 | Цемент для строительных растворов. Технические условия |
| ГОСТ 3476-2019 | Шлаки доменные и электротермофосфорные гранулированные для производства цементов |
| ГОСТ 4013-2019 | Камень гипсовый и гипсоангидритовый для производства вяжущих материалов. Технические условия |
| ГОСТ 6139-2020 | Песок стандартный для испытаний цемента Технические условия |
| ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация |
| ГОСТ 125-2018 | Вяжущие гипсовые. Технические условия |
| ГОСТ 26971-86 | Материалы вяжущие гипсовые. Правила приемки. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 9179-2018 | Известь строительная. Технические условия |
| ГОСТ 30340-2012 | Листы хризотилцементные волнистые. Технические условия. |
| ГОСТ 379-2015 | Кирпич силикатный и камни. Технические требования |
| ГОСТ 530-2012 | Кирпич и камень керамические. Общие технические требования |
| ГОСТ 25192-2012 | Бетоны. Классификация и общие требования |
| ГОСТ 7473-2010 | Смеси бетонные. Технические условия |
| ГОСТ 26633-2015 | Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия |
| ГОСТ 20910-2019 | Бетоны жаростойкие. Технические условия |
| ГОСТ 25485-89 | Бетоны ячеистые. Технические условия |
| ГОСТ 24211-2008 | Добавки для бетонов. Общие технические требования |
| ГОСТ 28013-98 | Растворы строительные. Общие технические условия |
| ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия |
| ГОСТ 22263-76 (с изм.) | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия |
| ГОСТ 32496-2013 | Гравий, щебень и песок искусственные пористые. Технические условия |
| ГОСТ 25592-91 | Смеси золошлаковые тепловых электростанций. Технические условия |
| ГОСТ 25818-2017 | Зола-унос тепловых электростанций для бетона. Технические условия |

Методы испытания

| ГОСТ 310.1-76 | Цементы. Методы испытаний. Общие положения. |
| --- | --- |
| ГОСТ 310.2-76 | Цементы. Методы определения тонкости помола |
| ГОСТ 310.3-76 | Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема |
| ГОСТ 310.4-81 | Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии |
| ГОСТ 310.5-88 | Цементы. Метод определения тепловыделения |
| ГОСТ 310.6-2020 | Цементы. Метод определения водоотделения |
| ГОСТ 30744-2001 | Цементы. Методы испытаний цементов с использованием полифракционного песка |
| ГОСТ 5382-2019 | Цементы и материалы цементного производства. Методы химического анализа |
| ГОСТ 34532-2019 | Цементы тампонажные. Методы испытаний |
| ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Правила приемки |
| ГОСТ 30515-2013 | Цементы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение |
| ГОСТ 25094-2015 | Добавки активные минеральные для цемента. Метод определения активности |
| ГОСТ 23789-2018 | Вяжущие гипсовые. Методы испытаний |
| ГОСТ 22688-2018 | Известь строительная. Методы испытаний |
| ГОСТ 30244-94 | Материалы строительные. Методы испытания на горючесть |
| ГОСТ 7025-91 | Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости |
| ГОСТ 8462-85 | Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе |
| ГОСТ 21216-2014 | Сырье глинистое. Методы испытаний |
| ГОСТ 5802-86 | Растворы строительные методы испытаний |
| ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы испытаний |
| ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы определения удобоукладываемости |
| ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы определения плотности |
| ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы определения пористости |
| ГОСТ 10181-2014 | Смеси бетонные. Методы определения расслаиваемости |
| ГОСТ 18105-2018 | Бетоны. Правила контроля и оценки прочности |
| ГОСТ 12730.0-2020 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости |
| ГОСТ 10060-2012 | Бетоны. Методы определения морозостойкости |
| ГОСТ 10180-2012 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам |
| ГОСТ 28570-2019 | Бетоны. Методы определения прочности по образцам, отобранным из конструкций |
| ГОСТ 12730.1-2020 | Бетоны. Метод определения плотности |
| ГОСТ 12730.2-2020 | Бетоны. Метод определения влажности |
| ГОСТ 12730.3-2020 | Бетоны. Метод определения водопоглощения |
| ГОСТ Р 56687-2015 | Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии. Метод определения сульфатостойкости бетона |
| ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 8269.1-97 | Щебень и гравий из плотных горных пород и отходов промышленного производства для строительных работ. Методы химического анализа |
| ГОСТ 9758-2012 | Заполнители пористые неорганические для строительных работ. Методы испытаний |
| ГОСТ 30108-94 | Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радио нуклидов |

4 Правила техники безопасности и охраны труда

            - До начала занятий лаборатория должна быть подготовлена для проведения работы: подготовка рабочего места, необходимых приборов, сырьевых материалов, спецодежды (халаты, перчатки, защитные очки).

            - Особую осторожность следует соблюдать при работе с электропечами.

            - В помещении лаборатории запрещается:

- курить и принимать пищу;

- находиться посторонним лицам;

- оставлять без присмотра лабораторные приборы.

4. За 5 минут до окончания занятий студенты должны собрать все инструменты и приборы и сдать их дежурному лаборанту.

Общие требования безопасности к учебным, лабораторным работам установлены в ГОСТ 12.4.113.-82

Общие правила к оформлению работ

1. На первой странице пишется заглавие,  указывается цель и объем работы  в часах; ф.и.о. студента, группа, дата выполнения.

2. Работа оформляется в последовательности, приведенной в методических указаниях.

3. Текст работы пишется аккуратно, от руки, на сброшюрованных листах формата А4 с соблюдением ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417 (допускается оформление работы в виде принтерных распечаток с соблюдением вышеназванных стандартов на формате А4 или А5, либо в тетради).

Бахитжан Таймасов

Физико-химические процессы обжига портландцементного клинкера

Лабораторный практикум

для докторантов

ОП  8Д07190 – Химическая технология тугоплавких

неметаллических и силикатных материалов

Подписано в печать  16.12.2022. Формат бумаги 60х84  1/16.

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 6 п.л.

Тираж 50 экз. Заказ №216

# ©Южно-Казахстанский  университет им. М.Ауэзова

# ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЮКУ им. М.АУЭЗОВА, г. ШЫМКЕНТ, пр. ТАУКЕ ХАНА, 5