Ф.7.11-19

Муратова К.А.

Конструкционное  материаловедение

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ   к   СРС

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М.О. АУЕЗОВА

Кафедра «Энергетика и нетрадиционные энергетические системы»

Муратова К.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к СРС

по дисциплине

«Конструкционное материаловедение»

для студентов специальности  5В071700 - «Теплоэнергетика» 1

Форма  обучения:     очная     1

Шымкент 2014 г.

УДК 669.017(083.13)

Составители:  Муратова К.А. Методические указания к СРС по дисциплине «Конструкционное материаловедение» по специальности 5В071700 - Теплоэнергетика. - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2014 г. - 44с.

Методические указания к СРС по дисциплине «Конструкционное материаловедение»  включает все необходимые сведения по выполнению самостоятельной  работы студента по данному  курсу.

Методические указания предназначены для студентов специальности

5В071700 – «Теплоэнергетика» 1

Методические указания к СРС по дисциплине «Конструкционное материаловедение»  дает возможность по диаграмме состояние  сплава  определить концентрацию  компонентов  и  свойства сплава.Также даны большое количество справочных материалов  по определению  свойства конструкционных материалов  для конкретных изделий, контрольные вопросы для самопроверки  и рекомендованная литература.

Рецензент: 			Арыстанбаев К.Е., к.т.н., старший преподаватель  кафедры  «АТУ», ЮКГУ

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры  «Энергетика и нетрадиционные энергетические  системы»  (протокол № 5 от «_19_» ___12____ 2013 г.)

Методической комиссией факультета «Информационных технологии»     (протокол № _____от «____» __________2014г.)

Рекомендовано к изданию  Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова, протокол № ____ от «____» ______________ 2014г.

Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, 2014 г.

Ответственный за выпуск  Муратова К.А.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| 1 Типы кристаллических решеток. | 8 |
| 2 Анизотропия металлов. | 10 |
| 3 Строение металлического слитка. | 10 |
| 4 Полиморфные превращения в металлах. | 11 |
| 5 Дефекты в кристаллах. | 13 |
| 6 Железоуглеродистые сплавы | 14 |
| 7 Микроструктура сталей и чугунов | 17 |
| 8 Классификация и маркировка сталей | 19 |
| 9 Классификация и маркировка чугунов. | 23 |
| 10 Область применения железоуглеродистых сплавов | 25 |
| 11 Номенклатура сталей, чугунов и цветных сплавов. | 26 |
| 12Термическая обработка стали | 32 |
| 13Термическая обработка стальных изделий | 33 |
| 14 Примеры выполнения задания | 35 |
| 15 Задание по вариантам | 37 |
| 16 Контрольные вопросы | 40 |
| Список рекомендуемой литературы | 41 |

Введение

Разнообразие свойств материалов является главным фактором, предопределяющим их широкое применение в технике. Получение, разработка новых материалов, способы их обработки играют определяющую роль в научно-техническом прогрессе и во многом определяют уровень развития страны. Но проектирование рациональных, конкурентоспособных изделий, организация их производства невозможны без достаточного уровня знаний в области материаловедения.

Основные свойства материалов можно подразделить на физические, механические, технологические и эксплуатационные. От физических и механических свойств зависят технологические и эксплуатационные свойства материалов. Среди механических свойств прочность занимает особое место, так как от нее зависит неразрушаемость изделий под воздействием эксплуатационных нагрузок. Учение о прочности и разрушении является одной из важнейших составных частей материаловедения. Оно является теоретической основой для выбора подходящих конструкционных материалов для деталей различного целевого назначения и поиска рациональных способов формирования в них требуемых прочностных свойств для обеспечения надежности и долговечности изделий.

В связи с выше изложенным основная цель изучения предмета заключается в получении необходимых теоретических знаний при изучении общего курса «Конструкционное материаловедение», которые, несомненно, являются важнейшим показателем образованности инженера, работающего в сфере эксплуатации современных машин и конструкций, а также могут быть использованы в повседневной жизни.

«Конструкционное материаловедение» – наука, изучающая взаимосвязь между составом, строением и свойствами материалов, применяемых в технике.

Цель дисциплины – дать знания о строении, физических, механических и технологических свойствах металлов и неметаллических материалов и возможности управления свойствами материалов через упрочняющую или разупрочняющую обработку.

В результате изучения дисциплины «Конструкционное материаловедение » студент должен:

1.	знать физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и эксплуатации; их взаимосвязь со свойствами; основные свойства современных металлических и неметаллических материалов;

2.	уметь правильно выбрать в соответствии с эксплуатационными, технологическими и экономическими требованиями материал для изготовления деталей конструкций и назначить вид упрочняющей обработки;

3.	иметь представление о перспективных направлениях по созданию новых конструкционных материалов.

Дисциплина ««Конструкционное материаловедение »»  состоит из двух основных разделов: материаловедения, изучающего строение и свойства материалов и технологии конструкционных материалов, изучающей способы обработки материалов и технологии материалов, изучающей способы обработки материалов для получения заготовок (литья, ковка, штамповка обработка резания и др.), для получения готовой продукции (деталей, узлов, механизмов, машин).

Свой вариант студент определяет по номеру собственной фамилии (Ф.И.О.) в списке  классного журнала группы по данной дисциплине. Если количество обучающихся в группе больше 30, то студент, фамилия которого в списке указана под номером 31, выполняет 1(первый) вариант СРС и т.д. Общее количество вариантов – 30 (тридцать).

Самостоятельная  работа  студента оформляется в школьной тетради в клетку или на отдельных  стандартных сброшюрованных листах формата А4. С правой стороны каждой страницы листа и с краевой  стороны каждой страницы тетради оставляется свободное поле шириной 20-30 мм для возможных замечаний преподавателя.

Основные требования по содержанию выполняемой  СРС: на лицевом листе обязательно указываются Ф.И.О., номер группы и номер варианта;  текстовая часть начинается с самого вопроса, собственно ответ пишется аккуратно, понятным и разборчивым почерком (разрешается использовать компьютерную распечатку), схемы, графики оформляются   с помощью линейки (не от руки), надписи и подписи – четкие и ясные; содержание ответа - логически  осмысленное, должно раскрывать суть вопроса в полном объеме, любая, вводимая вновь, информация должна иметь ссылку на источник.

В первом задании:  диаграмма состояния Fe – Fe3C с обозначением фаз и структурных составляющих по всем областям диаграммы  берется в готовом  виде   из Интернета или  учебного пособия. На ней вычерчивается по заданной  температуре  и  содержанию  углерода   отрезки.   По соотношению отрезков необходимо определить концентрацию  компонентов.

Во   втором  задании:  описать механические свойства,   указанных марок  сталей    и выбрать  соответствующий  материал для изготовления детали.

В  третьем  задании:  определить  химический  состав  стали и чугуна.

Определите  виды термической,  химио-термической и поверхностной  обработки   сплава и среду проведение обработки.  Опишите механические свойства и микроструктуру  полученного сплава, а также  область применение.

Графические работы выполняют карандашом с использованием чертежных инструментов, соблюдая ГОСТы. Ответы должны быть краткими, точными. Оформленниые работы сдается на проверку  на 5,  10 , 14  неделе семестра.

1 Типы кристаллических решеток.

Твердые тела делят на кристаллические и аморфные. Кристалические тела при нагреве остаются твердыми до определенной температуры (температуры плавления), при которой они переходят в жидкое состояние. Аморфные тела при нагреве размягчаются в большом температурном интервале; сначала они становятся вязкими и лишь затем переходят в жидкое состояние. 
         Все металлы и их сплавы — тела кристаллические. Металлами называют химические элементы, характерными признаками которых являются непрозрачность, блеск, хорошая электро- и теплопроводность, пластичность, а для многих металлов также способность свариваться.. Для металлов характерно то, что, вступая в химические реакции с элементами, являющимися неметаллами, они отдают последним свои внешние, валентные электроны. Это объясняется тем, что у атомов металла внешние электроны непрочно связаны с его ядром. Металлы имеют на наружных оболочках всего 1—2 электрона, тогда как у неметаллов таких электронов много (5-8). 
Чистые химические элементы металлов (например, железо, медь, алюминий и др.) могут образовывать более сложные вещества, в состав которых могут входить несколько элементов-металлов, часто с примесью заметных количеств элементов-неметаллов. Такие вещества называют металлическими сплавами. Простые вещества, образующие сплав, называют компонентами сплава. 
	Для описания кристаллической структуры металлов пользуются понятием кристаллической решетки. Кристаллическая решетка — это воображаемая пространственная сетка, в узлах которой располагаются атомы (ионы), образующие металл. Частицы вещества (ионы, атомы), из которых построен кристалл, расположены в определенном геометрическом порядке, который периодически повторяется в пространстве. В отличие от кристаллов в аморфных телах (стекло, пластмассы) атомы располагаются в пространстве беспорядочно, хаотично.                
	Формирование кристаллической решетки в металле происходит следующим образом. При переходе металла из жидкого в твердое состояние расстояние между атомами сокращается, а силы взаимодействия между ними возрастают. Характер взаимодействия атомов определяется строением их внешних электронных оболочек. При сближении атомов электроны, находящиеся на внешних оболочках, теряют связь со своими атомами вследствие отрыва валентного электрона одного атома положительно заряженным ядром другого и т. д. Происходит образование свободных электронов, так как они не принадлежат отдельным атомам. Таким образом, в твердом состоянии металл представляет собой структуру,  состоящую из положительно заряженных ионов,  омываемых свободными электронами. 
Связь в металле осуществляется электростатическими силами. Между ионами и свободными  электронами возникают электростатические силы притяжения, которые стягивают ионы. Такую, связь между частицами металла называют металлической.      
 	Силы связи в металлах определяются силами отталкивания и силами притяжения между ионами и электронами. Ионы находятся на таком расстоянии один от другого, при котором потенциальная энергия взаимодействия минимальна. В металле ионы располагаются в определенном порядке, образуя кристаллическую решетку. Такое расположение ионов обеспечивается взаимодействием их с валентными электронами, которые связывают ионы в кристаллической решетке. 
Типы кристаллических решеток у различных металлов различны. Наиболее часто встречаются  решетки:         
- объемно-центрированная кубическая (ОЦК) — α-Fe, Cr, W,

- гранецентрированная кубическая (ГЦК) — γ-Fe, A1, Си и 
- гексагональная плотноупакованная (ГПУ) — Mg, Zn и др.  
	Наименьший объем кристалла, дающий представление об атомной структуре металла в любом его объеме, называют элементарной кристаллической ячейкой (рис.1). 
 
Рис. 1. Элементарные ячейки кристаллических решеток: 
I — кубическая объемно-центрированная ( α-железо), II — кубическая гранецентрированная (медь), ІІІ - гексагональная плотноупакованная; а и с — параметры решеток

Кристаллическая решетка характеризуется ее параметрами, например длиной ребра куба для ОЦК и ГЦК, которая составляет для разных металлов 2,8...6*10 -8см. Расстояние между центрами ближайших атомов в элементарной ячейке называется периодом решетки или ее параметром и измеряется в нанометрах.

Параметр (а) кубических решеток колеблется в пределах 0,286-0,607 нм. Параметры гексагональной решетки находятся в пределах: а = 0,228-0,398 нм и с = 0,357-0,652 нм. В каждом кубическом сантиметре объема кристаллического тела содержится примерно 1022 атомов.

2 Анизотропия металлов.

В кристаллических решетках атомная плотность по различным плоскостям неодинакова — на единицу площади разных атомных плоскостей приходится неодинаковое количество атомов. Сравним, например, для ОЦК решетки количество атомов в плоскости, совпадающей с гранью, и диагональной. Вследствие этого свойства в различных плоскостях и направлениях кристаллической решетки будут неодинаковыми. Различие свойств по разным кристаллографическим направлениям называется анизотропией кристалла.

Рис.2.Условные плоскости в кубической решетке с наиболее плотной упоковкой атомов:1 - плоскости (100); 2 - плоскости (110); 3 - плоскости (111);

3  Строение  металлического слитка.

Кристаллы, образующиеся в процессе затвердевания металла, могут иметь различную форму в зависимости от скорости охлаждения и количества примесей. В направлении отвода теплоты кристалл растет быстрее, чем в других направлениях, в результате образуется древовидный кристалл —дендрит (рис.3). Схематическое изображение дендрита впервые было сделано Д.К.Черновым.

Форма растущих кристаллов определяется не только условиями их касания друг с другом, но и составом сплава, наличием примесей и режимом охлаждения. Обычно механизм образования кристаллов  носит   дендритный (древовидный) характер (рис. 3). 

                    Рис.3. Схема дендритного роста кристала

Дендритная кристаллизация характеризуется тем, что рост зародышей происходит с неравномерной скоростью. После образования зародышей их развитие идет в тех плоскостях и направлениях решетки, которые имеют наибольшую плотность упаковки атомов и минимальное расстояние между ними. В этих направлениях образуются длинные ветви будущего кристалла — так называемые оси (1) первого порядка (рис.1.5). В дальнейшем от осей первого порядка начинают расти новые оси (2) — оси второго порядка, от осей второго порядка- оси (3) - третьего порядка и т.д. По мере кристаллизации образуются оси более высокого порядка, которые постепенно заполняют все промежутки, ранее занятые жидким металлом.
	Рассмотрим реальный процесс получения стального слитка. Стальные слитки получают охлаждением в металлических формах (изложницах) или на установках непрерывной разливки. В изложнице сталь не может затвердеть одновременно во всем объеме из-за невозможности создания равномерной скорости отвода тепла. Поэтому процесс кристаллизации стали начинается у холодных стенок и дна изложницы, а затем распространяется внутрь жидкого металла.


Рис.4.  Схема строения стального слитка: а - расположение дендритов в наружных частях слитка, б - строение слитка;   1 — стенки изложницы, 2 - мелкие равноосные кристаллы, 3 ~ древовидные кристаллы, 4 - равноосные неориентированные кристаллы больших размеров, 5- усадочная рыхлость, 6— усадочная раковина                   .                       

	При соприкосновении жидкого металла со стенками изложницы 1   (рис.4.) в начальный момент образуется зона мелких равноосные кристаллов 2. Так как объем твердого металла меньше жидкого, между стенкой изложницы и застывшим металлом образуется воздушная прослойка и сама стенка нагревается от соприкосновения с металлом. Поэтому скорость охлаждения металла снижается, и кристаллы растут в направлении отвода теплоты. При этом образуется зона 3, Состоящая из древовидных или столбчатых кристаллов. Во внутренней зоне слитка 4 образуются равноосные, неориентированные кристаллы больших размеров в результате замедленного охлаждения.
	В верхней части слитка, которая затвердевает в последнюю очередь, образуется усадочная раковина 6 вследствие уменьшения объема металла при охлаждении. Под усадочной раковиной металл в зоне 5 получается рыхлым из-за большого количества усадочных пор. Для получения изделий используют только часть слитка, удаляя усадочную раковину и рыхлый металл слитка для последующего переплава.
	Слиток имеет неоднородный химический состав, который тем больше, чем крупнее слиток. Например, в стальном слитке концентрация серы и фосфора увеличивается от поверхности к центру и снизу вверх. Химическую неоднородность по отдельным зонам слитка называют зональной ликвацией. Она отрицательно влияет на механические свойства металла.

4  Полиморфные превращения в металлах.

Аллотропией, или полиморфизмом, называют способность металла в твердом состоянии иметь различные, кристаллические формы. Процесс перехода из одной кристаллической формы в другую называют аллотропическим превращением. При нагреве чистого металла такое превращение сопровождается поглощением тепла и происходит при постоянной температуре, что связано с необходимостью затраты определенной энергии на перестройку кристаллической решетки. Аллотропические превращения имеют многие металлы: железо, олово, титан и др. Например, железо в интервале температур 911—1392°С имеет гранецентрированную кубическую решетку (ГКЦ) γ-Fе (рис.5). В интервалах до 911˚С и от 1392 до 1539˚С железо имеет объемно-центрированную кубическую решетку (ОЦК) — α-Fе. Аллотропические формы металла обозначаются буквами α, β, γ и т. д. Существующая при самой низкой температуре аллотропическая форма металла обозначается через букву а, которая в виде индекса добавляется к символу химического элемента металла и т. д.

Полиморфные превращения происходят при температурах 911° С и 1392° С. При температуре ниже 911° С и выше 1392° С существует Fe  Наиболее существенной особенностью железа является его полиморфизм. В твердом состоянии железо может находиться в двух модификациях -  (или α-Fе) с объемно-центрированной кубической решеткой. В интервале температур 911…1392° С устойчивым является Feγ (или γ-Fе) с гранецентрированной кубической решеткой. При превращении α→γ наблюдается уменьшение объема, так как решетка γ-Fе имеет более плотную упаковку атомов, чем решетка α-Fе. При охлаждении во время превращения γ→α наблюдается увеличение объема. В интервале температур 1392…1539° С высокотемпературное Fe называют Feδ. Высокотемпературная модификация Fe не представляет собой новой аллотропической формы.

При температуре ниже 768° С железо ферромагнитно, а выше – парамагнитно. Точку 768° С, соответствующую магнитному превращению, т.е. переходу из ферромагнитного состояния в парамагнитное называют точкой Кюри. Модификация Feγ парамагнитна.

Рис.5. Аллотропические превращения в железе. При аллотропических превращениях происходит изменение свойств металлов — изменение объема металлов (особенно характерно для олова) и растворимости углерода (характерно для железа)              .

5 Дефекты в кристаллах.

В кристаллах всегда имеются дефекты (несовершенства) строения, обусловленные нарушением правильного расположения атомов кристаллической решетки. Дефекты кристаллического строения подразделяют  по геометрическим признакам на точечные, линейные и поверхностные. 
	Атомы совершают колебательные движений возле узлов решетки, и с повышением температуры амплитуда этих колебаний увеличивается. Большинство атомов данной кристаллической решетки имеют одинаковую (среднюю) энергию и колеблются при данной температуре с одинаковой амплитудой. Однако отдельные атомы обладают энергией, значительно большей средней энергии, и перемещаются из одного места в другое. Наиболее легко перемещаются атомы поверхностного слоя, выходя на поверхность. Место, где находился такой атом, называется вакансией(рис.6,а).  
Рис.6. Дефекты в кристаллах: а — вакансия, б — внедренный атом,  в — краевая линейная дислокация, г — неправильное расположение атомов на границе зерен 1 и 2

Дефекты кристаллического строения подразделяют по геометрическим признакам на: точечные, линейные и поверхностные. Атомы совершают колебательные движения возле узлов решетки, а с повышением температуры амплитуда этих колебаний увеличивается. Большинство атомов данной кристаллической решетки имеют одинаковую (среднюю) энергию и колеблются при данной температуре с одинаковой амплитудой. Однако отдельные атомы обладают энергией значительно большей средней энергии и перемещаются из одного места в другое. Наиболее легко перемещаются атомы поверхностного слоя, выходя на поверхность. Место, где находился такой атом, называется вакансией (рис.6, а). На это место через некоторое время перемещается один из атомов соседнего слоя и т. д. Таким образом, вакансия перемещается в глубь кристалла. С повышением температуры количество вакансий увеличивается и они чаще перемещаются из одного узла в другой. В диффузионных процессах, протекающих в металлах, вакансии играют определяющую роль.

6  Железоуглеродистые сплавы

Железоуглеродистые сплавы (стали и чугуны) являются основными

конструкционными материалами современного машиностроения. На их долю приходится более 90% металлических материалов, потребляемых машино-

строением.

Диаграмма железо – углерод должна распространяться от железа до углерода. Железо образует с углеродом химическое соединение: цементит – Fe3C. Каждое устойчивое химическое соединение можно рассматривать как компонент, а диаграмму – по частям. Так как на практике применяют металлические сплавы с содержанием углерода до 5 %, то рассматриваем часть диаграммы состояния от железа до химического соединения цементита, содержащего 6,67 % углерода.

Структурные составляющие железо-углеродистых сплавов  представлены в виде твердых растворов  ( феррит и аустенит), химического соединения (цементит) и механических смесей ( перлит, ледобурит).

Углерод относится к неметаллам. Обладает полиморфным превращением, в зависимости от условий образования существует в форме графита с гексагональной кристаллической решеткой (температура плавления – 3500° С, плотность – 2,5 г/см3) или в форме алмаза со сложной кубической решеткой с координационным числом равным четырем (температура плавления – 5000° С).

В сплавах железа с углеродом углерод находится в состоянии твердого раствора с железом и в виде химического соединения – цементита (Fe3C), а также в свободном состоянии в виде графита (в серых чугунах).

В системе железо – углерод существуют следующие фазы: жидкая фаза, феррит, аустенит, цементит, графит.

Рис.7.  Диаграммы состояние  системы железо-цементит

Жидкая фаза. В жидком состоянии железо хорошо растворяет углерод в любых пропорциях с образованием однородной жидкой фазы.

Феррит (Ф  или   - -железе). Различают низкотемпературный феррит с предельной растворимостью углерода 0,02 % при температуре 727° С (точка P) и высокотемпературный δ-феррит (в интервале температур 1392…1539° С) с предельной растворимостью углерода 0,1 % при температуре 1499° С (точка J).

Свойства феррита близки к свойствам железа. Он мягок (твердость – 130 НВ, временное сопротивление – σв = 300 МПа) и пластичен (относительное удлинение - δ =50 %), магнитен до 768° С.

Аустенит (А  или  γ–железо). Углерод занимает место в центре гранецентрированной кубической ячейки. Предельная растворимость углерода в γ -железе 2,14 % при температуре 1147° С (точка Е). Аустенит имеет твердость 200…250 НВ, пластичен (относительное удлинение – δ =40…50 %), парамагнитен.

При растворении в аустените других элементов могут изменяться свойства и температурные границы существования.

Цементит (Fe3C) – химическое соединение железа с углеродом (карбид железа), содержит 6,67 % углерода. Более точные исследования показали, что цементит может иметь переменную концентрацию углерода. Однако в дальнейшем, при разборе диаграммы состояния, сделаем допущение, что Fе3С имеет постоянный состав. Кристаллическая решетка цементита ромбическая, удельный вес 7,82 г/см3 (очень близок к удельному весу железа). При высоких температурах цементит диссоциирует, поэтому температура его плавления неясна и проставляется ориентировочно –1260° С.

В железоуглеродистых сплавах присутствуют фазы: цементит первичный, цементит вторичный, цементит третичный. Химические и физические свойства этих фаз одинаковы. Влияние на механические свойства сплавов оказывает различие в размерах, количестве и расположении этих выделений. Цементит первичный выделяется из жидкой фазы в виде крупных пластинчатых кристаллов. Цементит вторичный выделяется из аустенита и располагается в виде сетки вокруг зерен аустенита (при охлаждении – вокруг зерен перлита). Цементит третичный выделяется из феррита и в виде мелких включений располагается у границ ферритных зерен.

Поскольку углерод в сплавах с железом встречается в виде цементита и графита, существуют две диаграммы состояния, описывающие условия равновесия фаз в системах железо - цементит и железо - графит. Первая диаграмма (Fе — Fе3С) называется цементитной (метастабильная), вторая (Fе - С) - графитной (стабильная). Оба варианта диаграммы приводятся вместе в одной системе координат: температура - содержание углерода (рис. 1). Диаграмма состояния системы железо - углерод построена по результатам многочисленных исследований, проведенных учеными ряда стран.

Рассмотрим значение линий диаграммы при медленном охлаждении.

ACD – линия ликвидус. Выше этой линии все сплавы находятся в жидком состоянии.
AECF – линия солидус. Ниже этой линии все сплавы находятся в твердом состоянии.
АС – из жидкого раствора выпадают кристаллы аустенита.
CD – линия выделения первичного цементита.
AE – заканчивается кристаллизация аустенита.
ECF – линия эвтектического превращения.
GS – определяет температуру начала выделения феррита из аустенита (910-727 °C).
GP – определяет температуру окончания выделения феррита из аустенита.
PSK – линия эвтектоидного превращения.
ES – линия выделения вторичного цементита.
PQ – линия выделения третичного цементита.

7  Микроструктура  сталей и чугунов

Свойства сталей, как и чугунов, определяются свойствами и количественным соотношением фаз, присутствующих в сплаве. Сталь, содержащая 0,8% С, наз. эвтектоидной, менее 0,8% С - доэвтектоидной и более 0,8% С заэвтектоидной. Структура доэвтектоидной стали в равновесном состоянии состоит из участков феррита  и перлита, эвтектоиднои - из участков перлита, заэвтектоидной - из участков перлита и вторичного цементита в виде сетки или мелких глобул. С повышением содержания углерода в стали до 0,9% ее твердость и прочность возрастают, при дальнейшем увеличении содержания углерода прочность снижается, твердость же продолжает расти .

Сплавы железа с углеродом (С > 2,14 \%) называют ч у г у н а м и.  (практически от 2,5 до 4,5%). Углерод в нем может находится в химически связанном состоянии в виде карбида железа (цементита) и в свободном состоянии - в виде графита, или одновременно в виде цементита и графита.

По микроструктуре чугуны подразделяют на следующие основные группы: белые, серые (литейные), ковкие и высокопрочные.

В белых чугунах весь углерод находится в связанном состоянии, т. е. в виде цементита. Белый чугун в зависимости от содержания углерода разделяется на доэвтектический (от 2,14 до 4,3%С), эвтектический (4,3% С) и заэвтектический (от 4,3 до 6,67% С). Во всех белых чугунах имеется цементитная эвтектика (ледебурит).

В белом чугуне почти весь углерод находится в состоянии карбида железа (Fe3C), обладающего высокой твердостью. Такие чугуны имеют мелкозернистое строение с серебристо-белой поверхностью в изломе, высокую твердость, трудно поддаются обработке резанием, плохо заполняют форму и поэтому используются в основном для выплавки сталей.
В сером чугуне большая часть углерода находится в свободном состоянии в виде мелких пластинок графита.

Рис. 8. Микроструктуры типичных железоуглеродистых сплавов:

а — феррит, б — доэвтектоидная сталь, в — эвтектоидная сталь, з — заэвтектоидная сталь, д — доэвтектический белый чугун, е — эвтектический белый чугун, ж — заэвтектический белый чугун; Ф — феррит, Л — перлит, Ц1— первичный цементит, ЦІІ — вторичный цементит,

Рис.9. Система железо — цементит (Fe — Fе3С)

На рисунке (Рис.9.) тонкими пунктирными линиями показаны линии стабильного равновесия (то есть с участием графита), там где они отличаются от линий метастабильного равновесия (с участием цементита), а соответствующие точки обозначены штрихом. (Отметим, что обозначения фаз и точек на этой диаграмме подчиняются неофициальному международному соглашению.)

В таблице 7 представлено описание фаз и структурных составляющих

железоуглеродистых сплавов.

Таблица-7. Фазы и структурные составляющие Fe-C сплавов

| Термин | Определение, характеристика |
| --- | --- |
| Феррит | Феррит – твердый раствор углерода в α-железе: Feα(C), Ф. Ф- существует в сплавах при температуре ниже 727°С. При 727°С Ф- содержит 0,02% углерода, при 20°С – 0,006% углерода. |
| Аустенит | Аустенит – твердый раствор углерода в γ-железе: Feγ(C), А. А. существует в сплавах при температуре выше 727°С. При 727°С А. содержит 0,8%С, при 1147°С – 2,14%С. |
| Цементит | Цементит – карбид железа, химическое соединение: Fe3C, Ц. Ц- содержит 6,67%С. |
| Ледебурит | Ледебурит – механическая смесь аустенита и цементита (эвтектика). Л- содержит 4,3%С. При температуре ниже 727°С аустенит ледебурита распадается на перлит и це- ментит. |
| Перлит | Перлит – механическая смесь феррита и цементита(эвтектоид). П- содержит 0,8%С. |

В системе железо — углерод существуют следующие фазы: жидкая   фаза, феррит,аустенит, цементит,графит.

8  Классификация и маркировка сталей

Сталями принято называть сплавы железа с углеродом, содержание до 2,14% углерода. Кроме того, в состав сплава обычно входят марганец, кремний, сера и фосфор; некоторые элементы могут быть введены для улучшения физико-химических свойств специально (легирующие элементы).

Стали, классифицируют по самым различным признакам. Мы рассмотрим следующие:

1. Химический состав.

В зависимости от химического состава различают стали углеродистые (ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-75) и легированные (ГОСТ 4543-71, ГОСТ 5632-72, ГОСТ 14959-79). В свою очередь углеродистые стали могут быть:

A) малоуглеродистыми, т. е. содержащими углерода менее 0,25%;

Б) среднеуглеродистыми, содержание углерода составляет 0,25-0,60%

B) высокоуглеродистыми, в которых концентрация углерода превышает 0,60%.

Легированные стали подразделяют на:

а) низколегированные содержание легирующих элементов до 2,5%

б) среднелегированные, в их состав входят от 2,5 до 10% легирующих элементов;

в) высоколегированные, которые содержат свыше 10% легирующих элементов.

2. Назначение.

По назначению стали бывают:

- конструкционные, предназначенные для изготовления строительных и машиностроительных изделий.

- Инструментальные, из которых изготовляют режущий, мерительный, штамповый и прочие инструменты. Эти стали содержат более 0,65% углерода.

- С особыми физическими свойствами, например, с определенными магнитными характеристиками или малым коэффициентом линейного расширения: электротехническая сталь, суперинвар.

- С особыми химическими свойствами, например, нержавеющие, жаростойкие или жаропрочные стали.

3. Качество.

В зависимости от содержания вредных примесей: серы и фосфора-стали подразделяют на:

- Стали обыкновенного качества, содержание до 0.06% серы и до 0,07% фосфора.

- Качественные - до 0,035% серы и фосфора каждого отдельно.

- Высококачественные - до 0.025% серы и фосфора.

- Особовысококачественные, до 0,025% фосфора и до 0,015% серы.

4. Степень раскисления.

- По степени удаления кислорода из стали, т. е. По степени её раскисления, существуют:

- спокойные стали, т. е., полностью раскисленные; такие стали обозначаются буквами “сп” в конце марки (иногда буквы опускаются);

- кипящие стали - слабо раскисленные; маркируются буквами "кп";

- полу спокойные стали, занимающие промежуточное положение между двумя предыдущими; обозначаются буквами "пс".

Сталь обыкновенного качества подразделяется еще и по поставкам на 3 группы:

- сталь группы А поставляется потребителям по механическим свойствам (такая сталь может иметь повышенное содержание серы или фосфора);

- сталь группы Б - по химическому составу;

- сталь группы В - с гарантированными механическими свойствами и химическим составом.

В зависимости от нормируемых показателей (предел прочности σ, относительное удлинение δ%, предел текучести δт, изгиб в холодном состоянии) сталь каждой группы делится на категории, которые обозначаются арабскими цифрами.

Стали обыкновенного качества обозначают буквами "Ст" и условным номером марки (от 0 до 6) в зависимости от химического состава и механических свойств. Чем выше содержание углерода и прочностные свойства стали, тем больше её номер. Буква "Г" после номера марки указывает на повышенное содержание марганца в стали. Перед маркой указывают группу стали, причем группа "А" в обозначении марки стали не ставится. Для указания категории стали к обозначению марки добавляют номер в конце соответствующий категории, первую категорию обычно не указывают.

Например:

Ст1кп2 - углеродистая сталь обыкновенного качества, кипящая, № марки 1, второй категории, поставляется потребителям по механическим свойствам (группа А);

ВСт5Г - углеродистая сталь обыкновенного качества с повышенным содержанием марганца, спокойная, № марки 5, первой категории с гарантированными механическими свойствами и химическим составом (группа В);

Вст0 - углеродистая сталь обыкновенного качества, номер марки 0, группы Б, первой категории (стали марок Ст0 и Бст0 по степени раскисления не разделяют).

Качественные стали маркируют следующим образом:

- в начале марки указывают содержание углерода цифрой, соответствующей его средней концентрации;

а) в сотых долях процента для сталей, содержащих до 0,65% углерода;

05кп – сталь углеродистая качественная, кипящая, содержит 0,05% С;

60 – сталь углеродистая качественная, спокойная, содержит 0,60% С;

б) в десятых долях процента для индустриальных сталей, которые дополнительно снабжаются буквой "У":

У7 – углеродистая инструментальная, качественная сталь, содержащая 0,7% С, спокойная (все инструментальные стали хорошо раскислены);

У12 - углеродистая инструментальная, качественная сталь, спокойная содержит 1,2% С;

2) легирующие элементы, входящие в состав стали, обозначают русскими буквами:

А – азот	К – кобальт	Т – титан	Б – ниобий	М – молибден Ф- ванадий

В – вольфрам	Н – никель	Х – хром	Г – марганец

П – фосфор	Ц – цирконий	Д – медь	Р – бор		Ю – алюминий

Е – селен	С – кремний	Ч – редкоземельные металлы

Если после буквы, обозначающей легирующий элемент, стоит цифра, то она указывает содержание этого элемента в процентах. Если цифры нет, то сталь содержит 0,8-1,5% легирующего элемента, за исключением молибдена и ванадия (содержание которых в солях обычно до 0,2-0,3%), а также бора (в стали с буквой Р его должно быть не менее 0,0010%).

Примеры:

14Г2 – низко  легированная  качественная  сталь,  спокойная,  содержит приблизительно 14% углерода и до 2,0% марганца.

03Х16Н15М3Б - высоко легированная качественная сталь, спокойная содержит 0,03% C, 16,0% Cr, 15,0% Ni, до З,0% Мо, до 1,0% Nb.

Высококачественные и особовысококачественные стали.

Маркируют, так же как и качественные, но в конце марки высококачественной стали ставят букву А, (эта буква в середине марочного обозначения указывает на наличие  азота,  специально  введённого  в  сталь),  а  после  марки особовысококачественной - через тире букву "Ш".

Например:

У8А - углеродистая инструментальная высоко качественная сталь, содержащая 0,8% углерода;

30ХГС-III – особовысококачественная среднелегированная сталь, содержащая 0,30% углерода и от 0,8 до 1,5% хрома, марганца и кремния каждого.

Отдельные группы сталей обозначают несколько иначе.

Шарикоподшипниковые стали маркируют буквами "ШХ", после которых указывают содержание хрома в десятых долях процента:

ШХ6 - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 0,6% хрома;

ШХ15ГС - шарикоподшипниковая сталь, содержащая 1,5% хрома и от 0,8 до 1,5% марганца и кремния.

Быстрорежущие стали (сложнолегированные) обозначают буквой "Р", следующая за ней цифра указывает на процентное содержание в ней вольфрама:

Р18-быстрорежущая сталь, содержащая 18,0% вольфрама;

Р6М5К5-быстрорежущая сталь, содержащая 6,0% вольфрама 5,0% молибдена 5,0% кобольта.

Автоматные стали обозначают буквой "А" и цифрой, указывающей среднее содержание углерода в сотых долях процента:

А12 - автоматная сталь, содержащая 0,12% углерода (все автоматные стали имеют повышенное содержание серы и фосфора);

А40Г - автоматная сталь с 0,40% углерода и повышенным до 1,5% содержанием марганца.

9 Классификация и маркировка чугунов.

Чугунами называют сплавы железа с углеродом, содержащие более 2,14% углерода. Они содержат те же примеси, что и сталь, но в большем количестве. В зависимости от состояния углерода в чугуне, различают:

Белый чугун, в котором весь углерод находится в связанном состоянии в виде карбида, и чугун, в котором углерод в значительной степени или полностью находится в свободном состоянии в виде графита, что определяет прочностные свойства сплава, чугуны подразделяют на:

1) серые - пластинчатая или червеобразная форма графита;

2) высокопрочные - шаровидный графит;

3) ковкие - хлопьевидный графит. Чугуны маркируют двумя буквами и двумя цифрами,  соответствующими минимальному значению временного сопротивления δв при растяжении в МПа-10. Серый чугун обозначают буквами "СЧ" (ГОСТ 1412-85), высокопрочный - "ВЧ" (ГОСТ 7293-85), ковкий - "КЧ" (ГОСТ 1215-85).

СЧ10 - серый чугун с пределом прочности при растяжении 100 МПа;

ВЧ70 - высокопрочный чугун с сигма временным при растяжении 700 МПа;

КЧ35 - ковкий чугун с δв растяжением примерно 350 МПа.

Для работы в узлах трения со смазкой применяют отливки из антифрикционного чугуна АЧС-1, АЧС-6, АЧВ-2, АЧК-2 и др., что расшифровывается следующим образом: АЧ - антифрикционный чугун:

С - серый, В - высокопрочный, К - ковкий. А цифры обозначают порядковый номер сплава согласно ГОСТу 1585-79.

10  Область применения железоуглеродистых сплавов

Область   применения  железоуглеродистых  сплавов    определяется

структурой сплава, классификация сплавов Fe-C  по структуре представлена

в таблице 8.

Таблица 8 Структурная классификация железоуглеродистых сплавов

| Содерж. С,% | Название сплава | Структура при ком- натной температуре | Применение сплавов |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,006 – 0,02 | Техническое железо | Ф+ЦIII | Сердечники трансформаторов |
| 0,02 – 0,8 | Доэвтектоидная сталь | Ф+П | Детали машин и конструкций |
| 0,8 | Эвтектоидная сталь | П | Режущий и мерительный ин- струмент |
| 0,8 – 2,14 | Заэвтектоидная сталь | П+ЦII |  |
| 2,14 – 4,3 | Доэвтектический чугун | 1. Ферритная – Ф+Г 2. Ферритно-перлитная Ф+П+Г 3. Перлитная – П+Г | Детали машин, получаемые литьем |
| 4,3 | Эвтектический чугун |  |  |
| 4,3 – 6,67 | Заэвтектический чугун | (П+Ц)+ЦI | Исследовательские сплавы |

11  Номенклатура сталей, чугунов и цветных сплавов.

Стали являются основным конструкционным материалом современ-ного машиностроения. В таблице 9 представлена классификация сплавов  железа по составу, способу производства, качеству и назначению.

Таблица 9 Классификационная таблица сплавов железа

| Количественный признак | Название сплавов в соответствии с классификационным признаком | Отражение в маркировке |
| --- | --- | --- |
| Содержание л. э. | Химический состав | 1. Л. э. обозна- чаются буквами русского ал- фавита; 2. Количество л. э. – после буквы в целых процентах |
| Σ л.э=0 | углеродистая сталь |  |
| Σ л.э<2,5% | низколегированная сталь |  |
| Σ л.э=2,5-10% | среднелегированная сталь |  |
| Σ л.э=10-50% | Высоколегированная сталь |  |
| Σ л.э>50% | легированный сплав на железоникелевой или никелевой основе |  |
| Содержание кремния | Способ производства |  |
| Si<0,1% | сталь кипящая |  |
| Si=0,1-0,17% | сталь полуспокойная |  |
| Si=0,15-0,35% | сталь спокойная |  |
| Содержание серы и фосфора | Качество |  |
| S=0,055-0,06 % P=0,05-0,07 % | сталь обыкновенного качества |  |
| S = 0,035% P = 0,035 % | сталь качественная |  |
| S = 0,025% P = 0,025 % | сталь высококачественная | А |
| S = 0,015% P = 0,015 % | сталь особовысококачественная | Ш |
| Содержание углерода | Назначение |  |
| С<0,2% | строительная - сталь для сварных конструкций, машиностроительная – цементуемая сталь |  |
| 0,3<С<0,5% | сталь для силовых деталей машин (улучшаемая) |  |
| 0,5<С<0,7% | сталь для упругих элементов машин (рессорно-пружинная сталь) |  |
| 0,7<С<2,5% | сталь для режущего, мерительного и деформирующего инструмента (инструментальная сталь) |  |
| 2,5<С<4,0% | чугун – литой или наплавочный материал для работы в условиях абразивного изнашивания |  |

Следует иметь ввиду, что для углеродистой, низко-   и  среднелегированной сталей область применения однозначно определяется содержанием в них углерода. Для высоколегированной стали область применения  помимо содержания углерода определяется количеством основных легирующих элементов. Например, при содержании в стали Cr>13% сталь относится к группе коррозионностойких, W>6% сталь обладает красностойкостью и т.д.

В России технические сплавы имеют буквенно-цифровую маркировку. В основу маркировки могут быть положены следующие принципы:

- химический состав сплава (основной принцип маркировки сталей и

ряда цветных сплавов);

- механические свойства сплава (принцип маркировки чугунов и ряда

других сплавов);

- эксплуатационные свойства сплава (принцип маркировки электротехнических сталей);

- градация по маркам (принцип маркировки сталей обыкновенного ка-

чества и ряда других сплавов)

- другие принципы.

При маркировке легированных сплавов легирующие элементы условно обозначаются буквами  русского алфавита (таблица 10), количество

легирующего элемента обозначается числом чаще всего в целых процентах, которое указывается сразу за соответствующей буквой (стали, литейные латуни и бронзы) или числа, характеризующие количество легирующих элементов в сплаве, группируются отдельно (деформируемые латуни и бронзы). Схемы маркировки технических сплавов представлены в таблицах  11,12.

Таблица 10. Условное обозначение легирующих элементов в маркировке технических сплавов

| Элемент (хим. символ) | Буква русского алфавита |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стали | Цветные сплавы |
| Азот (N) | А (в середине марки) |  |
| Алюминий (Al) | Ю | основа1, А |
| Бериллий (Be) | - | Б |
| Бор (B) | Р | - |
| Ванадий (V) | Ф | Вам |
| Вольфрам (W) | В | - |
| Железо (Fe) | Основа | Ж |
| Кадмий (Cd) | - | Кд |
| Кобальт (Co) | К | К (Ко) |
| Кремний (Si) | С | К (Кр) |
| Магний (Mg) | - | Мг |
| Марганец (Mn) | Г | Мц |
| Медь (Cu) | Д | основа3, М |
| Молибден (Mo) | Н | - |
| Никель (Ni) | М | Н |
| Ниобий (Nb) | Б | Нб |
| Олово (Sn) | - | основа4, О |
| Свинец (Pb) | С (автоматн. сталь) | основа5, С |
| Селен (Se) | Е | Ст |
| Сурьма (Sb) | - | Су |
| Серебро (Ag) | - | Ср |
| Титан (Ti) | Т | Ти |
| Фосфор (P) | П | Ф |
| Хром (Cr) | Х | Х (Хр) |
| Цинк (Zn) | - | основа6, Ц |
| Цирконий (Zr) | Ц | ЦЭВ |
| Примечания: жирным шрифтом выделены часто употребляемые легирующие элементы. Основа сплавов 1–алюминиевые конструкционные сплавы, подшипниковые сплавы; 2–стали и чугуны; 3–бронзы, латуни; 4–оловянные баббиты; припои ПОС, ПОЦ; 5–свинцовые баббиты; 6- латуни, подшипниковые сплавы. |  |  |

Таблица 11 Маркировка деформируемых сплавов

| Группа сплавов | ГОСТ | Схема маркировки | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь обыкновен- ного качества | 380 | Ст+№марки+раскисление | Ст3кп,Ст3сп, Ст3пс |
| Сталь строительная | 27772 | С+σтМПа | С285 |
| Сталь качественная конструкционная | 1050 | %С×100+раскисление | 08, 08кп, 08пс |
| Сталь легированная конструкционная | 4543 | %С×100+ЛЭ+%ЛЭ+ категория качества ЛЭ – легирующие эл-ты | 30ХГС 30ХГСА 30ХГС-Ш |
| Сталь нелегирован- ная инструменталь- ная | 1435 | У+%С×10+ категория качества | У7 У7А |
| Сталь легированная инструментальная | 5950 | %С×10+ЛЭ+%ЛЭ | 9ХФ, 13Х |
|  |  | ЛЭ+%ЛЭ | ХВГ |
| Сталь высоколеги- рованная | 5632 | %С×100+ЛЭ+%ЛЭ | 12Х18Н10Т |
| Сплав на Fe-Ni основе | 5632 | ХН+%Ni+ЛЭ Ni<50% | ХН35ВТ |
| Сплав на Ni основе | 5632 | Н+%Ni+ЛЭ ХН+%Ni+ЛЭ Ni>50% | Н70МВФ ХН65МВ |
| Сталь подшипниковая | 801 | ШХ+%Cr×10 | ШХ15 |
| Сталь быстрорежущая | 19265 | Р+%W+ЛЭ+%ЛЭ | Р18 Р6М5 |
| Алюминиевые сплавы | 4784 | Элементный состав Al-Mn и др. | АМц |
|  |  | Название Высокопрочный и др | В95 |
|  |  | Название Дуралюмин и др | Д16 |
|  |  | Название организации разработчика ВИАМ и др. | ВАД |
| Латунь | 15527 | Л+ЛЭ+%Cu+%ЛЭ Zn - остальное | ЛЖМц59-1-1 |
| Бронза оловянная | 5017 | Бр+ЛЭ+%ЛЭ Cu – остальное | БрОФ2-0,25 |
| Бронза безоловян- Ная | 18175 | Бр+ЛЭ+%ЛЭ Cu – остальное | БрАЖН10-4-4 |
| Медно-никелевые сплавы |  | МН+ЛЭ+%Ni+%ЛЭ Cu – остальное | МНЖ5-1 |
| Титановые сплавы | 19807 27265 | Название организации разработчика ВТ – «ВИАМ титан» ОТ – «Опытный титан» ПТ – «Прометей титан» | ВТ1-00 ОТ4-1 ПТ-7Мсв |

Таблица 12 Маркировка литейных сплавов

| Группа сплавов | ГОСТ | Схема маркировки | Примеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Сталь | 977 | %С×100+Л | 20Л |
|  |  | %С×100+ЛЭ+%ЛЭ+Л | 20Х13Л |
| Серый чугун | 1412 | СЧ+σВкгс/мм2 | СЧ15 |
| Высокопрочный чугун | 7293 | ВЧ+ σВкгс/мм2 | ВЧ40 |
| Ковкий чугун | 1215 | КЧ+ σВкгс/мм2+δ% | КЧ30-6 |
| Алюминиевые сплавы | 1583 | А+ЛЭ+%ЛЭ | АК12 |
| Латунь | 17711 | ЛЦ+%Zn+ЛЭ+%ЛЭ Cu – остальное | ЛЦ30А3 |
| Бронза оловянная | 613 | Бр+ЛЭ+%ЛЭ Cu – остальное | БрО10Ф1 |
| Бронза безоловянная | 493 |  | БрА10Ж3Мц2 БрА10Ж4Н4Л |

Деформируемые сплавы (таблица 11) используются для изготовления

металлических полуфабрикатов (листы, трубы, сортовой и фасонный

прокат, поковки). Литейные сплавы (таблица 12) применяются для получения отливок.

К специальным сплавам относятся сплавы узкоспециализированного

применения: подшипниковые, для нагревательных элементов и др. (таблица13).

Таблица 13. Специальные сплавы

| Название | Примеры маркировки | Применение |
| --- | --- | --- |
| Твердые сплавы | ВК3, Т15К6, ВК8 | Армирование режущего инструмента |
| Электротехнические медно-никелевые сплавы (реостатные) | МНМц43-0,5 МНМц40-1,5 МНМц3-12 | Образцовые сопротивления |
| Конструкционные медно-никелевые сплавы | МН19 МНЦ15-20 МНА13-3 | Коррозионностойкие детали оборудования |
| Контактные материалы | МГ3, МГ5 СГ3, СГ5 | Для изготовления скользящих контактов |
| Жаростойкие сплавы с высоким удельным сопротивлением | Х13Ю4, Х20Н80, Х15Н60 | Нагревательные элементы |
| Магнитотвердые материалы (стали) | ЕХ, ЕХ3, ЕХ5К5 | Постоянные магниты |
| Электротехническая сталь | 3311, 3411 (Э, ЭА, Э11*) | Сердечники трансформаторов |
| Магнитомягкие материалы | 45Н, 45НК | Радиотехнические детали |
| Инвары | Н36, Н48, Н31К6 | Детали приборов с низким коэффициентом линейного расширения |
| Элинвар | Н35ХМВ | Детали приборов с низким температурным коэффициентом модуля упругости |
| Баббиты | Б88, Б16, БН, БКА | Антифрикционный слой вкладышей подшипников скольжения |
| Алюминиевые подшипниковые сплавы | АСМ; АН-2,5; АО9-1 |  |
| Цинковые подшипниковые сплавы | ЦАМ9-1,5; ЦАМ10-5+ |  |
| Антифрикционные чугуны | АЧС-1, АЧК-1, АЧВ-1 | Вкладыши подшипников скольжения |
| Железографитовые Материалы | ЖГр-3-Д-3 ЖГр-1-20пф | Втулки подшипников скольжения |
| Припои | ПОС-61, ПОЦ-60, ПМЦ-36, ПСр-1,5 | Паяные соединения |
| Примечание: * - устаревшее обозначение электротехнической стали |  |  |

В третьем  задании   по заданной  марке  стали    необходимо охарактеризо-вать область их применения. При расшифровке марок стали необходимо вос-пользоваться схемами  маркировок сталей, представленными в таблицах 11,12.

Эксплуатационные свойства – свойства стали, которые определяют

ее применение при эксплуатации. Основные эксплуатационные и технологические свойства, а также область применения некоторых сталей представлены в таблице 14

Таблица 14 Основные свойства и применение сталей

| Марка стали | Основные свойства |  | Область применения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Эксплуатация | Технология |  |
| Ст3,Ст4,Ст3Г, | П | Свариваемость | Сварные конструкции |
| Ст5 |  |  | Клепаные конструкции |
| Ст6 |  | Закаливаемость | Малоответственные силовые детали |
| 08,10 | Пл | Свариваемость, технологическая пластичность | Детали, изготавливае- мые холодной дефор- мацией |
| 15,20 | П | Свариваемость | После нормализации: детали котлов; После цементации: валы, оси и т.д. |
| 30,35,40, 45,50 |  | Закаливаемость | Детали небольшого сечения |
| 15Л-35Л |  | Жидкотекучесть | Отливки |
| 15МХ, 12Х1МФ, 15ХМ | П, ТС | Свариваемость | Детали теплообменни- ков |
| 25Х1МФ, 25Х2МФ |  | Технологическая пластичность | Запорная арматура, крепеж |
| 09Г2С, 14Г2, 12ГС | П, ХС | Свариваемость | Металлоконструкции, корпуса аппаратов |
| 10ХСНД | П, ХС, КорС |  |  |
| 25Г2С, 35ГС | П, ХС |  | Арматура |
| 30Х-50ХН | П | Закаливаемость, прокаливаемость | Детали после улучше- ния |
| У7-У9 | Т, В | Закаливаемость | Слесарный, кузнечный, штамповый инстру- мент |
| У10,У12 | Т, И |  | Режущий и измери- тельный инструмент |
| 9Х1-ХВГ |  | Закаливаемость, прокаливаемость | Режущий ручной инст- румент |
| Р18-Р6М5К5 | КрС, И |  | Металлообрабатываю- щий машинный инст- Румент |
| 20Х13 (М) | Пл, ЖП, КорС | Свариваемость | Детали, работающие с ударными нагрузками |
| 30Х13, 40Х13 | И, КорС | Закаливаемость, | Режущий и измери- тельный инструмент, пружины |
| 20Х23Н13 (А +Ф) | КорС, ЖС | Свариваемость Свариваемость | Слабонагруженные детали при высокой температуре |
| 20Х25Н20С2 (А) | КорС, ЖП, ЖС |  | Детали печей, рабо- тающие при темпера- туре до 1100°С |
| 12Х18Н9 (А) | ХС, ЖС, КорС |  | Трубы, сварные конст- рукции |
| 12Х18Н12Т (А) | ХС, ЖП, ЖС, КорС, МККС |  | Детали, работающие при температурах: - 196 – 600°С |
| 17Х18Н9 (А) | КорС |  | Детали и конструкции, свариваемые точечной сваркой |
| 06Х23Н28М 3Д3Т (А) | КорС, МККС |  | Сварные конструкции, работающие в серной кислоте до 80°С |
| Принятые сокращения: Эксплуатационные свойства сталей: П – прочность, Т – твердость, КрС – красностойкость, Пл – пластичность, В – вязкость, ТС – теплостойкость, ХС – хладостойкость, КорС – коррозионная стойкость, И – износостойкость, ЖП – жаропрочность, ЖС – жаростойкость, МККС – стойкость против межкристаллитной коррозии. структурные классы высоколегированных сталей: М – мартенситный, А – аустенитный, А+Ф – аустенитно-ферритный. |  |  |  |

Для конструкционных сталей эксплуатационными свойствами являются прочность, пластичность, вязкость.

Если эксплуатация изделия сопряжена с низкими рабочими температурами ( t раб≤  0°С ), то помимо прочности от конструкционной стали требуется хладостойкость. При повышенных рабочих температурах дополнительным свойством конструкционной стали является теплостойкость

( t раб≤  450°С )  или жаропрочность ( t раб≤  0,3* tПЛ ).

Присутствие химически активной среды предполагает наличие у конструкционной стали таких эксплуатационных свойств, как коррозионная

стойкость, жаростойкость, стойкость против межкристаллитной

коррозии. В этом случае применяются высоколегированные стали и сплавы

по ГОСТ5632 .

Для инструментальных сталей эксплуатационными свойствами являются свойства, обеспечивающие режущему инструменту эффективную работу. Эксплуатационными свойствами инструментальных сталей являются:

твердость, вязкость, износостойкость, красностойкость.

Технологические свойства – свойства, характеризующие способность стали перерабатываться в готовые изделия. Набор технологических свойств  стали

определяет способ изготовления из нее будущего изделия и приводится в справочной литературе по сталям.

Для сталей, применяемых для изготовления сварных конструкций,

определяющим технологическим свойством является свариваемость, для

сталей, применяемых для получения отливок – литейные свойства, для

сталей, используемых для изготовления режущего инструмента – это зака-

ливаемость и прокаливаемость. Для конструкционных сталей, исполь-

зуемых для изготовления силовых деталей машин и механизмов основными

технологическими свойствами являются: температурный интервал горя-

чей обработки давлением, обрабатываемость резанием, закаливаемость, прокаливаемость и, частично, свариваемость.

12 Термическая обработка стали

Термическая обработка – термокинетическое воздействие на металл  с целью получения требуемых свойств металла за счет изменения его внут-

реннего строения (микроструктуры).

Термическая обработка характеризуется режимом, который включает

три параметра (технологические параметры термообработки): температура

нагрева, время выдержки при температуре нагрева и скорость охлаждения.

Некоторые виды термической обработки стали с указанием технологических параметров представлены в таблице 15.

Таблица 15 Виды термической обработки стали

| Наименование | Технологические параметры |  |  | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Температура, °С |  | Охлаждение |  |
| Диффузионный отжиг (гомогенизация) | 1000-1100 | С печью |  | Устранение дендритной неоднородности (ликвации) |
| Отжиг I рода | Ниже А1 |  |  | Снятие наклепа |
| Отжиг I рода | Ниже А3 |  |  | Перекристаллизация, снятие внутренних напряжений |
| Нормализация | Выше А3 или Аст | На воздухе |  | Измельчение структуры |
| Закалка | А3 + 30-50 А1 + 30-50 | Скорость выше критической |  | Получение структуры мартенсита |
| Двойная обработка |  |  |  |  |
| Закалка + низкий отпуск | 150-200 |  | На воздухе | Снятие закалочных напряжений, стабилизация размеров изделия |
| Закалка + средний отпуск | 300-450 |  |  | Повышение вязкости при сохранении упругости |
| Закалка + высокий отпуск (улучшение) | 450-650 |  | На воздухе или в воде (для некоторых легированных сталей) | Оптимальное сочетание прочности и вязкости |
| Примечание: А3 – линия GS на рис. 8; Аст – линия ES на рис. 8; А1 – линия PSK на рис. 8, А1=727°С. |  |  |  |  |

Нормализации и отжигу подвергаются отливки, поковки, сварные соединения. Двойной термообработке подвергаются   конструкционные стали  для силовых деталей и упругих элементов, а также инструментальные стали. В таблице 16 указано оборудование для термической обработки  стальных изделий.

Таблица 16 Оборудование для термической обработки

| Наименование | Назначение |
| --- | --- |
| Нагревательная печь | Нагрев и выдержка изделия по заданному режиму при закалке и отпуске |
| Закалочная ванна | Охлаждение при закалке и высоком отпуске некоторых легированных сталей |
| Твердомер Роквелла | Контроль качества термической обработки изделия |

13  Термическая обработка стальных изделий

Стальные изделия подвергают двойной термической обработке: закалка+отпуск. Закалка изделия выполняется с целью получения структуры

мартенсита. После отпуска металл изделия приобретает соответствующую

структуру и свойства, оптимальные для изделий определенной группы.

Во втором  задании   предлагается определить  режим термической обработки стального изделия из следующих групп: силовая деталь, упругий элемент, режущий инструмент.

Режим закалки

Температура закалки выбирается таким образом, чтобы перевести

сталь в аустенитное состояние (полная закалка) или аустенитоцементитное

состояние (неполная закалка). Полная закалка применяется для конструкци-

онных сталей, а неполная – для инструментальных.

Конструкционные стали              tзак =  tGS + 30...50°C                (15)

Инструментальные стали           tзак =  tSK  + 30...50°C                 (16)

Выдержка изделия в печи при температуре закалки зависит от размеров закаливаемого изделия.

τ выд=  k* d,   мин                      (17)

где d, мм –линейный размер (диаметр, толщина) изделия.

k =1-1,5 мин/мм – коэффициент (1 – для углеродистых сталей,

1,5 – для легированных сталей).

Скорость охлаждения при закалке обеспечивается соответствующим охладителем, выбор которого зависит от группы деталей и марки стали

(таблица 17).

Таблица 17  Охладители при закалке стальных изделий

| Группа деталей (марки стали) | Охладитель |
| --- | --- |
| Силовые детали (30, 35, 40, 45, 50) | Вода |
| Упругие элементы (60, 65, У7-У10) | Масла |
| Режущий и мерительный инструмент, ходовые винты (У7-У12) | вода |

Режим отпуска

Температура отпуска определяется видом отпуска (см. таблицу 15.)

-   низкий отпуск применяется для режущего инструмента и изделий

после химико-термической обработки; структура металла после  низкого отпуска – мартенсит отпуска;

- средний отпуск применяется для упругих элементов машин; струк-

тура металла после среднего отпуска – троостит отпуска;

- высокий отпуск применяется для силовых деталей машин, струк-

тура металла после высокого отпуска – сорбит отпуска.

Выдержка изделия в печи при температуре отпуска

- низкий отпуск 1…6 часов;

- средний и высокий отпуск 1 час.

Охлаждение после отпуска – см. таблицу 15.

14  Примеры   выполнения задания

Для того, чтобы у сплава заданного состава (например, 5 % С) при заданной температуре (например, 8000С) определить концентрацию фаз и их весовое соотношение, необходимо через точку пересечения состава сплава и температуры (точка о на рис.10) провести горизонталь влево и вправо до ближайших линий фаз на диаграмме состояния. Точки пересечения укажут концентрацию фаз, а отрезки будут обратно пропорциональны весу фаз.
	В точке о структура сплава (5 %С, t = 800 0С) – ледебурит и цементит. Из структуры определяем фазы: аустенит и цементит. Для определения содержания углерода в фазе аустенита данного сплава через точку о проведем горизонталь влево до пересечения с линией SE фазы аустенита на диаграмме. Точка пересечения а укажет содержание углерода в аустените (0,9 % С). Для определения содержания углерода в цементите через точку о вправо проводим горизонталь до пересечения с линией цементита (DFK). Точка пересечения в укажет концентрацию углерода в цементите (6,67 % С).  Пример  выполнения  1  задания:

Рис.10. Метод определение концентрацию фаз и их весовое соотношение.

Для определения весового соотношения фаз необходимо воспроизвести указанные отрезки

Рис. 11. Отрезки для определения весовых долей фаз сплава

Соотношение величин отрезков будет обратно пропорционально соотношению весовых долей фаз. То есть, отрезок  ов, прилегающий к фазе цементита, будет пропорционален весу аустенита. Отрезок  АО  будет пропорционален весу цементита.

PАуРсп=овав=6,67-56,67-0,9=1,675,77=0,289  -  концентрация аустенита.

PЦРсп=оаав=5-0,96,67-0,9=4,15,77=0,7125 - концентрация цементита. 
 
Таким образом, вес аустенита PАу составляет 0,4 веса цементита PЦ.

Таблица18.   Пример выполнение   задание 2.

| Определите химический состав следующих матреиалов | Из уакзанных материалов выберите соответствующего по параметрам для изготовления указанных деталей Көрсетілген материалдар ....дайындауға болатынын таңдап алыңыз. Таңдауыңызды түсіндіріңіз. |
| --- | --- |
| 14Г2, 03Х16Н15М3Б, БрО6Ц6С3, 25Х2М1Ф, ЛЦ30А3Ж5, Р18 | Определите материал для изготовления крепежных деталей паровой турбины. Обоснуйте причину выбора. |
| 14Г2 – низколегированный качественная сталь, спокойная, в составе содержется 14%С и 2,0% марганеца 03Х16Н15М3Б –высоколегированная качественная сталь, спокойная, в составе содержется 0,03% C, 16,0% Cr, 15,0% Ni, до З,0% Мо, до 1,0% Nb БрО6Ц6С3- бронза –Бр, О- олово (6%), цинк – (6%), свинец (3%). 25Х2М1Ф – хром (2,6%), молибден (1,1%), никель (3%), марганец (07%), кремний (0,37%). ЛЦ30А3Ж5 - Латунь-Л, цинк (30%), алюминий (3%), железо(5% ), остальное медь. Р18 – сложнолегированная сталь обозначаются буквой «Р», в составе содержется 18,0% вольфрам. | для изготовления крепежных деталей паровой турбины соответствует 25Х2М1Ф. Сталь этой марки жаростойкий, температура плавления + 800°С, предел прочности σВ= 1080 МПа; длительность работы при температуре +550°С более 1000 часов. Марка стали Р18 тоже жаростойкий, выдерживает до 540-580°С, но не надолго. Потом необходимо его остужать в масле или воде. |

Таблица20- пример выполнение  задание 3.

| Определите виды термической, химио-термической и поверхностной обработки сплава и среду проведение обработки | Опишите механические свойства и микроструктуру полученного сплава, а также область применение. |
| --- | --- |
| ВЧ80 | ВЧ80 |
| Особенности чугуна с шаровидным графитом (ВЧ45 и других): отличительной особенностью ВЧ являются его высокие механические свойства, обусловленные шаровидной формой графита, который не оказывает сильного надрезывающего воздействия на металлическую основу, вследствие чего вокруг сфероидов графита в меньшей степени возникает концентрация напряжений. При этом ВЧ, как и другие чугуны, можно получать со всеми известными структурами металлической основы, выбирая состав металла, в том числе его легирование, технологию производства и методы термической обработки. Кроме того, ВЧ имеет хорошие коррозионную стойкость, жаростойкость, хладостойкость, антифрикционные свойства, обрабатываемость и может подвергаться сварке и автогенной резке. ВЧ имеет хорошие литейные свойства: высокую жидкотекучесть, незначительную склонность к образованию горячих трещин. Вместе с тем его склонность к образованию усадочных раковин и литейных напряжений выше, чем у СЧ, и находится на уровне этих свойств для стали или ковкого чугуна. Наиболее существенным для механических свойств ВЧ является получение графита правильно шаровидной формы. Шаровидная форма графита зависит от состава металла, условий модифицирования, шихтовых материалов и других условий плавки и от скорости охлаждения отливки. Чем больше скорость охлаждения, тем ближе к шаровидной форме и дисперсией включения графита. Для получения заданных свойств в отливках с большей толщиной стенки уменьшают содержание С и Si в чугуне с повышением их соотношения. Для получения чугуна высоких марок используют легирование небольшим количеством Ni, Сr, Сu, Мо. Эти чугуны могут быть подвергнуты термической обработке (отжигу, нормализации, закалке, отпуску). Пластичность чугуна достигает д = 8-12%. Твердость до НВ120, в данном случае НВ 80. Получают ВЧ80 путем графитации чугуна на феррито-перлитной основе ВЧ45 в воздушной камере. | Перлитный чугун, предел вязкости ; Предел прочности σВ= 800 МПа; Присутствие шаровидных хлопиев графита увеличивает механические свойтва. Пластичность низкое. Химический состав чугуна ВЧ80: Химический состав; %. Углерод C; 3.2 — 3.6. Кремний Si; 2.6 — 2.9. Марганец Mn; 0.4 — 0.7. Никель Ni; до 0.6. Сера S; до 0.01. Фосфор P; до 0.1. Хром Cr; до 0.15. Медь Cu; до 0.6. ВЧ80 применяется для изготовления отливок : 1 группы, работающих при температурах до 350 °С и отливок подвергающихся высоким удельным давлениям пара, статическим, динамическим нагрузкам и трению (диафрагмы, обоймы, детали компрессоров паровых турбин, арматура, патрубки компрессоров, диффузоры, отсекатели, корпуса подшипников, кольца поршневые). 2 группы, работающих при температурах до 250 °С, подвергающихся повышенным статическим и динамическим нагрузкам и трению (поршни, корпуса редукторов, корпуса подшипников, корпуса червячных колес, втулки, крышки подшипников, патрубки компрессоров, диафрагмы, рамы фундаментные, рамы выхлопных частей, патрубки компрессоров, зубчатые колеса, шестерни); Микроструктура ВЧ80: Черные точки – графит шаровидный ; Черные линий - перлит. Белое пространство – феррит. |

15  Задание  по вариантам

Задание 1. У сплава заданного состава ( % С) при заданной температуре   (t, 0С) определить концентрацию фаз и их весовое соотношение с помощью правил  концентраций и отрезков (Таблица21)

Задание 2. Определите химический состав указанных матреиалов. Из уакзанных материалов выберите соответствующего по параметрам для изготовления указанных деталей.

Задание 3. Определите  виды термической, химио-термической и поверхностной  обработки   сплава и среду проведение обработки  . Опишите механические свойства и микроструктуру  полученного сплава, а также  область применение.

Таблица 21 .  Варианты  задание

| Задание | 1 задание |  | 2задание |  | 3 задание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № варианта | С, % | t, 0С | Определите химический состав следующих матреиалов | Из уакзанных материалов выберите соответствующего по параметрам для изготовления указанных деталей | Определите виды термической, химио-термической и поверхностной обработки сплава и среду проведение обработки | Опишите механические свойства и микроструктуру полученного сплава, а также область применение. |
| 1 | 3,8 | 800 | 08кп, Ст20, У10А, 08Х13, 40Х13, Л68 | лезвия бритвы (свойства коррозиностойкий). | У10 | У10 |
| 2 | 3,7 | 600 | Ст2, 30, У10А, Р9, ЛАЖ 60-1-1, АЗО | винты, болты, гайки (твердость и пластичность) | 65Г | 65Г |
| 3 | 3,6 | 1190 | Ст3, 15кп, МЛ5, АЛ9, ВК6, 12Х18Н10Т | Кастрюлю (свойства коррозиностойкий). | ШХ15 | ШХ15 |
| 4 | 3,5 | 1200 | 08кп, 08Х13, ВК8, АЛ8, 65, ШХ15 | Корпус стиральной машины (свойства пластичность и свариваемость) | Р18 | Р18 |
| 5 | 3,4 | 1050 | 08кп, А12, 45, 08Х17Т, У7А, 60Г | Бак для горячей воды и масла (свойства коррозиностойкость при высоких температурах) | У7А | У7А |
| 6 | 3,3 | 1000 | Ст4, 45, У9А, ХВГ, А12, Бр.ОФ 6,5-0,4 | шайбы-пружины (твердость 250 НВ и пластичность.) | У13А | У13А |
| 7 | 3,2 | 950 | 45, У11А, Р18Ф1, Т5К10, ХН60Ю, АМц | Лопатки паро- и газотурбин (твердость, коррозиностойкость и жаропрочность) | Р6М5 | Р6М5 |
| 8 | 3,1 | 920 | ХВГ, 10кп, ВЧ 45-5, Д1, ВТ8, ВК6 | Корпус пылесоса (пластичный ) | 60С2ХА | 60С2ХА |
| 9 | 3,0 | 900 | 10кп, 55, 30Х13, Д16, Л70, ВК3 | Корпус стиральной машины (пластичность) | У9 | У9 |
| 10 | 2,9 | 780 | СЧ 24-44, Ст3, ШХ15, АЛ2, ВК8, Л70 | Шарики подшипника (износостойкий и с достаточной пластичностью) | ЛАЖМц666 | ЛАЖМц666 |
| 11 | 2,8 | 750 | 15кп, 45, 9Х2, 12Х18Н10Т, Д18, 10Г2 | Барабан стриальной машины (коррозиностойкий) | 20ХН4ФА | 20ХН4ФА |
| 12 | 2,7 | 700 | У13А, СЧ 18-36, МА14, Ст.3, Д16, Т15К6 | радиаторы водяного отопления (высокое свариваемость) | СЧ 24 | СЧ 24 |
| 13 | 2,6 | 650 | Ст6, 60, 9ХС, 15Х, АЛ2, Бр. Б2 | шестерня. (твердость поверхности 60-62НВ, твердость сердцовины 20НВ ). | АС40 | АС40 |
| 14 | 2,5 | 600 | 5, 10Г13, АЛ2, БрОЦС5-5-5, БСт. 3, 15Х | Зубцы ковша экскаватора (износостойкость и высокая твердость) | А45Е | А45Е |
| 15 | 2,4 | 850 | 35ХГС, У13А, Р9, ТТ7К12, БрБ2, 08кп | Сверло для сверления стали (твердость, достаточное пластичность, жаростойкий до 600 0С ) | 38Х2Ю | 38Х2Ю |
| 16 | 2,3 | 1240 | Б16, БрОЦ 4-3, 12Х18Н10Т, ШХ15, Ал2, 10 | Кольца подшипника (износостойкий и высокая твердость) | Л62 | Л62 |
| 17 | 1,6 | 830 | ХВГ, ВК8, Т15К6, АЛ2, Ст3, Д16 | Металлическая линейка (твердость износостойкость, пластичность) | 70С3А | 70С3А |
| 18 | 1,5 | 820 | У8А, 9ХС, 50ХГС, ВК6, Т5К10, алмаз | Пружины (износостойкость и высокий предел упругости) | Бр.АМц92 | Бр.АМц92 |
| 19 | 1,4 | 800 | Т30К4, 08Х22Н6Т, ВСт5сп, 20ХН3А, МЛ5, 15Г | Зубчатое колесо (твердость, прочность, высокое вязкость) | 60СГА | 60СГА |
| 20 | 1,3 | 700 | 55С2, 08кп, Т15К6, МЛ5, АЛ9, 12Х18Н10Т | эмалированная кастрюля (пластичность) | КЧ50-4 | КЧ50-4 |
| 21 | 1,2 | 770 | БСт.2кп, 10кп, ВЧ 45-5, ХВГ, 65Х13, ВК6 | Корпус редуктора (высокое свариваемость) | 40ХС | 40ХС |
| 22 | 1,1 | 750 | 10, ВЧ 45-4 , Т5К10, 40Х, Ст3, Д16 | Вал с большой динамической нагрузкой (изностойкость, твердость поверхности и высокое вязкость сердцевины) | БСт3пс | БСт3пс |
| 23 | 1,0 | 740 | У11А, 9ХС, Р9, Д1, Т15К6, С345Т | Строительные изделия (хорошая свариваемость) | КЧ45-7 | КЧ45-7 |
| 24 | 0,9 | 600 | У13, СЧ10, 10 | Сплав для изготовления напильника | 15ХМ | 15ХМ |
| 25 | 0,8 | 650 | Ст2, 50, СЧ25. | Сплав для изготовления отвертки | 12Х17, | 12Х17, |
| 26 | 0,6 | 700 | Ст2, У7А, КЧ50-4 | Сплав для изготовления швейной иглы | БСт4кп | БСт4кп |
| 27 | 0,5 | 710 | КЧ45-7, У7А, Ст.2 | Сплав для изготовления молотка | 18ХГТ | 18ХГТ |
| 28 | 0,4 | 760 | 08кп, У7, Ст.4. | Сплав для изготовления кувалда | Р6М5Ф3 | Р6М5Ф3 |
| 29 | 0,3 | 780 | У7, 10, Ст2 | Сплав для изготовления топора | ВЧ35 | ВЧ35 |
| 30 | 0,2 | 750 | ВЧ50, У8, 10 | Сплав для изготовления стамески | АЛ8 | АЛ8 |

16 Контрольные вопросы

1   Общая характеристика диаграммы Fe - C..

2   Назовите области диаграммы (однофазные и двухфазные).

3   Назовите фазы в диаграмме и охарактеризуйте каждую из них.

4   В каких состояниях может находиться углерод в железоуглеродистых сплавах ?

5   Объясните, как определяется состав и количество фаз в диаграмме.

6   Расскажите о классификации сталей.

7   Влияние углерода на механические свойства сталей.

8   Структура, свойства, маркировка и применение конструкционных углеродистых: сталей.

9     Структура, свойства, маркировка и применение углеродистых инструментальных сталей.

10    Белый чугун (структура, механические свойства, маркировка и применение).

11     Серый чугун (структура, механические свойства, маркировка , и применение).

12  Высокопрочный чугун (структура, механические свойства, маркировка, получение и применение).

13  Ковкий чугун (структура, механические свойства, маркировка, получение и применение).

14  При какой температуре происходит эвтектическое превращение?
15  При какой температуре происходит эвтектоидное превращение?

СПИСОК     РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

I.    Гуляев А.П.  Металловедение. - М.: Металллургия, 1986. – 542 с.

2.   Арзамасов Б.И. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1986.

3.  Лахтин Ю.М., Леонтьева Б.П. Материаловедение. - М.: Машиностроение, 1990. – 493 с.

4.  Основы материаловедения. Под ред. И.И.Сидорина. - М.: Машиностроение, 1976.

5.  Геллер Ю.А., Рахштадт А.Г. Материаловедение. - М.: Металлургия, 1983.

6.  Лахтин Ю.М. Металловедение и термическая обработка металлов. - М.: Металлургия, 1984. 359 с.

7.  Руководство к лабораторным работам по материаловедению. Под ред. И,И.Сидорина. - М.: Высшая школа, 1967.

Муратова К.А..

Конструкционное материаловедение

Методическре указания к   СРС

для студентов специальности  5В071700 - «Теплоэнергетика»

Подписано в печать _____________

Формат бумаги X x Y  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем  …  п.л.

Тираж …. экз. Заказ № …