Ф.7.03-03

Ш.Т. ҚОШҚАРБАЕВА

ЖАҢА МАТЕРИАЛДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ

Оқу құралы

#### ШЫМКЕНТ, 2014

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Бейорганикалық заттардың  химиялық технологиясы» кафедрасы

# Қошқарбаева Ш.Т.

ЖАҢА МАТЕРИАЛДАР ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

5В072000 -«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығының студенттері үшін

# Оқу түрі: күндізгі және сырттай

Шымкент – 204 ж.

ОӘК 541.13

ББК 54.57

Қошқарбаева Ш.Т. Жаңа материалдар технологиясының негіздері. Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2014. -112 бет.

Оқу құралы жоғары оқу орындарында 5В072000 -«Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығында оқитын студенттерге арналып дайындалған.

Оқу құралында металл емес материалдарға металл қаптамасын тұндыру, химиялық әдіспен әр түрлі қаптамалар алу жолдары, бейорганикалық қаптамалардың түрлері мен осы процестердің теориялық негіздері жайлы мағлұматтар берілген.

Пікір жазғандар:

Анарбаев А.А. - техника ғылымының докторы, профессор М.Әуезов атындағы ОҚМУ  «Нанотехнология» кафедрасы.

Ажиметова А.Б. – Халықаралық гуманитарлы-техникалық университеті, т.ғ.к., доцент.

Керімбаева К. - Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты, «Химия» кафедрасының доценті,т.ғ.к.

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» кафедрасы мәжілісінде қаралып және талқыланып баспаға ұсынылды (хаттама № 6 «10» 01. 204 ж.), «Химия-технологиялық» факультетінің әдістемелік бюросы (хаттама № 5, «10» 01. 204 ж.)

М.Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылды, хаттама № ___, «___» ________ 20014 ж.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті, 204.

Мазмұны

|  | Алғы сөз.................................................................................................... |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кіріспе....................................................................................................... |  | 8 |
| I | ТАРАУ КОРРОЗИЯДАН ҚОРҒАЙТЫН ҚАПТАМАЛАРДЫ АЛУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ........................................................................ | 9 |  |
| 1.1 | Гальваникалық әдіс................................................................................. | 9 |  |
| 1.2 | Химиялық әдіс......................................................................................... | 11 |  |
| 1.3 | Балқытылған металға батыру әдісі........................................................ | 11 |  |
| 1.4 | Термодиффузиялық әдіс......................................................................... | 12 |  |
| 1.5 | ###### Лак-бояу қаптамалары..................................................................... | 13 |  |
| II | ТАРАУ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ДИЭЛЕКТРИКТЕРДІ МЕТАЛДАНДЫРУ................................................................................. | 15 |  |
| 2.1 | Бейорганикалық диэлектриктерді металдандыру жолдары және оларды пайдалану.................................................................................... | 15 |  |
| 2.2 | Бейорганикалық диэлектриктерді металдандырудағы бұйым беттерін дайындау................................................................................... | 16 |  |
| 2.3 | Пластмассаларды металдандыру........................................................... | 17 |  |
| 2.4 | Металдарды диэлектриктерге химиялық және электролиттік тұндыру..................................................................................................... | 19 |  |
| 2.5 | Химиялық әдіспен мыс фосфиді қабықшасын қондыру арқылы бейметалл материалдарына металл қаптамаларын алу................... | 24 |  |
| III | ТАРАУ ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН АЛЫНАТЫН ҚАПТАМАЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ТҰНДЫРУ ПРОЦЕСІ............................................................................................. | 31 |  |
| 3.1 | Химиялық мыстау.................................................................................... | 31 |  |
| 3.1.1 | Химиялық мыстау процесінің жүру механизмі.................................... | 31 |  |
| 3.1.2 | Химиялық мыстау ерітінділерінің құрамы........................................... | 32 |  |
| 3.1.3 | Химиялық мыстау ерітіндісін түзету және дайындау.......................... | 33 |  |
| 3.1.4 | Химиялық мыстау процесінің негізгі заңдылықтары.......................... | 34 |  |
| 3.2 | Химиялық никельдеу.............................................................................. | 36 |  |
| 3.2.1 | Химиялық никель қаптамасын алу үшін қолданылатын электролиттер........................................................................................... | 36 |  |
| 3.2.2 | Тотықсыздану процесінің механизмі..................................................... | 41 |  |
| 3.2.3 | Қаптамалардың қасиеттері..................................................................... | 43 |  |
| 3.2.4 | Басқа да тотықсыздандырғыштарды қолдану арқылы никель қаптамасын алу........................................................................................ | 44 |  |
| 3.2.5 | Құрамында гипофосфиті бар химиялық никельдеу ерітінділерін түзету........................................................................................................ | 48 |  |
| 3.3 | Басқа да металдардың химиялық тұнуы................................................. | 49 |  |
| 3.3. | Химиялық палладийлеу........................................................................ | 49 |  |
| 3.3.2 | Химиялық қалайылау............................................................................... | 52 |  |
| 3.3.3 | Химиялық күмістеу................................................................................. | 53 |  |
| 3.4 | Химиялық әдіспен кобальт қаптамасын алу......................................... | 54 |  |
| 3.4.1 | Кобальт – фосфор қаптамасының қасиеттері және құрылымының, түзілу шарттарының, қолданылу аймағы туралы қысқаша мәлімет.. | 54 |  |
| 3.4.2 | Со – В қаптамасының пайда болу шарттары, құрылымы және қасиеттері................................................................................................. | 65 |  |
| IV | ТАРАУ МЕТАЛЛ ЕМЕС БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚАПТАМАЛАР.... | 69 |  |
| 4.1 | Фосфат қаптамасы................................................................................ | 69 |  |
| 4.1.1 | Фосфат қаптамасының алынуы........................................................... | 69 |  |
| 4.1.2 | Болатты химиялық фосфаттау............................................................. | 70 |  |
| 4.1.3 | Фосфат қабықшасының қорғаныс қасиетін жоғарылату..................... | 72 |  |
| 4.1.4 | Электрохимиялық фосфаттау.............................................................. | 73 |  |
| 4.2 | Хроматтау................................................................................................. | 74 |  |
| 4.2.1 | Хромат қабықшасының түзілу әдістері................................................. | 74 |  |
| 4.2.2 | Хроматтау процестерінде қолданылатын ерітінділер. Пассивтендіру. | 75 |  |
| 4.3 | Алюминий балқымаларын анодты оксидтеу........................................ | 77 |  |
| 4.3.1 | Анодты оксидтеу кезінде жүретін процестердің механизмі............... | 77 |  |
| 4.3.2 | Қабықшаларды толтыру және оларды бояу.......................................... | 79 |  |
| 4.3.3 | Қаптама сапасын бақылау……………………………………………... | 80 |  |
|  | Студенттердің өзін-өзі бақылау тесттері…………………………… |  | 85 |
|  | Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…………………………………….. |  | 110 |

АЛҒЫ СӨЗ

Біздің елімізде қазіргі заманда бетбұрыс алған индустриялды-инновациялық дамудың талаптарына сай жоғары оқу орындарында әр түрлі мамандықтар бойынша студенттерге білім берілуде. Осы мамандықтардың ішіндегі «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы» мамандығы қазіргі заман талабына қажетті мамандықтардың бірі. Бүгінгі студент - ертеңгі маман. Осыған байланысты әрбір студент елге қызмет ету үшін жоғары оқу орны қабырғасында жан-жақты білімге ие болуы тиіс. Сондықтан студенттерді қазіргі заманның талабына сай, ғылыми-әдістемелік деңгейі жоғары болып табылатын қазақ тілінде жазылған оқулықтармен, оқу құралдарымен қамтамасыз ету ұстаздардың басты міндеті.

Ұсынылып отырған оқу құралы техникалық жоғары оқу орындарының студенттеріне және магистранттарына арналған. Бұл оқу құралында қолданбалы электрохимияның химиялық және электролиттік әдіспен әр түрлі металдарға және бейметалл материалдарға қаптамалар алу технологиялық маңызды саласына арналған. Оқу құралында коррозиядан қорғау үшін қолданылатын негізгі қаптамалардың алыну әдістерінің түрлері келтірілген және химиялық әдіспен алынатын бірнеше қаптамалардың түрлері мен тұндыру процестеріне тоқталып, бейорганикалық диэлектриктерді металдандырудың жолдары толық қарастырылған және ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері келтірілген.. Сонымен қатар химия, мұнай өндірістерінде, радиоэлектроника саласында кеңінен қолданыс тапқан бейорганикалық қаптамаларды алу процестері келтірілген.

КІРІСПЕ

Химиялық өнеркәсіптердегі қолданылатын қондырғылардың көп жағдайда коррозиялық ортаға, механикалық күштерге және басқа да факторларға қарсы тұру қабілеттіліктері олардың сапаларына, тұрақтылығы мен ұзақ сақталу қасиеттеріне байланысты.

Металдық және металл емес бейорганикалық қаптамалар жыл өткен сайын өндірістерде кең қолданыс тауып жүр. Бұл жаңа техникалық талаптар қойылатын, әсіресе электронды өндірісте, жаңа бұйымдардың шығарылуына және қолдану жағдайының өзгеруіне байланысты.

Аппараттар мен құралдарды коррозиядан қорғау үшін электрохимиялық және химиялық қаптама тұндыру әдістері кең қолданылады. Көп қолданыс тапқан электрохимиялық әдістің қолданылуына шектеу жасайтын кейбір маңызды кемшіліктері бар. Бұл кемшіліктерге күрделі профильді бұйымдарға қаптаманың тегіс таралмауы, әр түрлі металдар мен бейметалдан дайындаған элементтердің бөлшектеріне қаптаманы қондырудың қиындығы жатады. Химиялық әдісте аталған кемшіліктер жойылған.

Химиялық әдістің электролиттік әдістен айырмашылығы, металдардың иондарының тотықсыздануы тұрақты электр тогы емес электролиттің құрамындағы тотықсыздандырғыштар арқылы өтеді. Процесс тек қана қапталатын бұйымның бетінде жүру үшін бұл тетіктің металы тотықсыздану процеске каталитикалық активті болуы керек. Олай болмаса тотықсыздану процесі ерітіндінің көлемінде жүріп тотықсыздандырғыш пайдасыз шығындалады. Химиялық әдістің ерекшелігі тетіктің тесіктерін, ой – қырларын біртегіс етіп қаптайды және құбырлардың, оралымды түтіктің (змеевиктердің) ішкі беттерін қаптатуға ыңғайлы. Химиялық әдіспен никель, кобальт, мыс, күміс, алтын және осы металдардың құймалары алынады.

Гальванотехника ұйымының деректері бойынша өндірістің әр түрлі саласында химиялық никель қаптамасының қолданылуы келесі көрсеткіштермен сипатталады, %: электроникада 25, авиация өндірісінде 9, мұнай және газ қондырғыларында 9, машина өндірісінде 10, сорғыштар мен вентильдерде 10, пластмассаларды металдандыруда 9, автомобиль өндірісінде 5, санитарлы-техникалық қондырғыларда 5; бұл кезде ең алғашқы үш аймақта химиялық қаптаманы қолданудың тез өсіп жатқандығы байқалады [1].

I ТАРАУ КОРРОЗИЯДАН ҚОРҒАЙТЫН  ҚАПТАМАЛАРДЫ АЛУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТҮРЛЕРІ

1.1 Гальваникалық әдіс

Металдарды сыртқы ортаның әсерінен сақтау үшін оның бетін осы ортаға төзімді металдармен немесе металл емес материалдармен қаптайды. Бұл қаптаулар металдық, бейметалдық және композициялық деп бөлінеді. Бейметалдық қаптаулардың негізі органикалық және бейорганикалық заттар. Органикалық қаптауларға: лактар, бояулар, смолалар, полимерлер; бейорганикалық қаптауларға: оксидтер, фосфаттар, нитридтер, карбидтер т.б. жатады. Бейметалдық қаптаулар металдың бетін тек қана сыртқы ортадан бөліп тастау арқылы қорғайтын болса, металдық қаптаулардың басқа әсері де болуы мүмкін. Бұл әсер қаптау металымен негізгі металдың потенциялдарының бір – біріне қатынасымен байланысты.

Металдық қаптамалар негізгі металды біріншіден қоршаған ортадан бөліп тастайды, екіншіден төзімділігі жоғары болса өзі коррозияға ұшырамайды ( не болмаса өте аз ұшырайды), үшіншіден қаптаулар бұзылып негізгі металл қоршаған ортамен жанасатын болса гальваникалық элемент түзіп (анодтық немесе катодтық протектор ролін атқарып) оны бұл жағдайда да қорғап немесе оның коррозиясын қүшейтуі мүмкін.

Коррозия тұрақтылығын жоғарылату үшін көп қабатты металл қаптамаларын қолданған жөн (мысалы  мыс – никель - хром).

Құрамына металдар, органикалық және бейорганикалық заттар кіретін қаптамаларды композициялық деп атайды. Композицялық қаптамалардың қорғайтын қабілеті жай қаптамалардан жоғары.

Қаптамалардың коррозиядан қорғауымен қатар басқа қасиеттері де болуы мүмкін. Олар қаттылығын, сыртқы әдемілігін, тозуға төзімділігін т.б. қасиеттерін жоғарылатады.

Қаптама алу алдында металдың бетін механикалық, химиялық не болмаса электрохимиялық процестер арқылы дайындау керек. Бұл әсіресе гальваникалық және химиялық әдістерге қатысты.

Металдың бетіндегі тотықтан, бұрынғы қаптамалардан, қабыршықтардан т.б. тазарту үшін арнаулы қондырғыларда тегістейді және жылтыратады.

Қапталатын металдың бетіне әртүрлі майлар жұғуы мүмкін. Бұл май жұққан жерлерге металл қаптамасы жақсы қонбайды, сондықтан ондай бұйымды алдын ала бетіне жұққан майдан тазарту керек. Майсыздандыру үшін әртүрлі еріткіштер ыстық сілті немесе арнаулы ерітінділерде электрохимиялық өңдеу қолданылады [2].

Металдың бетінде оксид қабаты қалса да қаптаманың металға жабысуы жақсы болмайды. Оксид қабатты кетіру үшін металды қышқыл орталарға белгілі уақытқа батырады. Тек қана оксид желініп негізгі металл желінбеу үшін қышқылдарға ингибиторлар қосылады.

Гальваникалық процесінде ерітіндідегі қаптау металдың иондарын қорғайтын металдың бетінде электрохимиялық жолмен тотықсыздандырып металдық қаптау алады.

Электрондар тетіктің бетіне жақындаған қаптау металдың иондарын М2+ тотықсыздандырады, сөйтіп тетіктің бетінде Мт қаптау пайда болады.

М2++zе  Мт									(1)

Ал анодтан электрондар түзеткіш жаққа сорылады, осы себептен анодтың металы ионданады:

МА -zе  М2+									(2)

Гальваникалық ваннадағы өтетін процестердің қосындысы былай болып келеді:

МА   Мт										(3)

Сонда осы гальваникалық процесте анодтан металл алынып тетіктің бетіне жағылады.

Ток күші жоғарылаған сайын тетіктің бетіндегі электрондар саны көбейіп қаптау процесінің жылдамдығы да көтеріледі. Бірақ ерітіндідегі тотықсызданатын иондардың концентрациясы жеткіліксіз болатын болса, қаптау тетіктің бетіне жақсы жағылмай бүдір немесе ұнтақ түрінде болады. Сондықтан тотықсызданатын иондардың концентрациясы жоғары болғаны жөн.

Су ерітінділерде металл иондарымен қатар сутегі ионы, я су молекуласыда тотықсыздануы мүмкін.

рН < 7	2H+ + 2еН2	E0 = 0						(4)

рH > 7	2H2O +2eH2 +2OH-     E0 = -0.414 B			(5)

Осы жағдайда металл ионының тотықсызданатын потенциялы сутек бөліну потенциалынан жоғары болса, (Cu, Ag, Au) металл иондары оңай бөлініп жанама сутегі бөліну реакциясы жүрмейді. Металл ионының тотықсыздану және сутегі бөліну потенциалдары жақын болса, я болмаса катодтық процесс жүрген кезде жақындайтын болса, түзеткіштен келетін ток екі процеске де шығындалады.

Сутекпен бірге бөлінетін металдардың ток шығымы 70-98% (Ag, Cu, Fe, Zn, Cd), 15-20% (Cr) арасында болады.

Металл ионының тотықсыздану потенциалы сутегі бөліну потенциалынан терістігі аса жоғары болса, (Al, Ti, Mo, W) бұл металдар су ерітіндіден бөлінбейді. Ал еріткіш ретінде судан басқа зат қолданылса (органикалық еріткіштер, немесе балқытылған тұздар) осы металдардан да қаптама алуға болады.

Ерітіндінің құрамында тотықсыздану потенциалдары жақын бірнеше металл иондары болса тетіктің беті құйма қаптаумен жабылады.

Электролит ерітіндінің құрамына қапталатын металдың тұзынан басқа да заттар қосылады. Электрөткізгіштігін жоғарылату үшін қышқылдар, сілтілер, тұздар, сутек көрсеткішін бір қалыпта ұстап тұратын буферлі қосылыстар, қаптаудың сапасын көтеретін заттар.

Мысалы, мырыштау процесінде  қолданылатын электролиттің құрамы, (г/л);

Мырыш сульфаты 	200- 250

Натрий сульфаты		50-100

Алюминий сульфаты	20-30

Декстрин			8-10

рН 				3,6 – 4,4

Процестің температурасы 15 – 300С, катодтың ток тығыздығы і = 2-5А/дм2.

1.2 Химиялық әдіс

Химиялық әдістің гальваникалық әдістен айырмашылығы, металдардың иондарының тотықсыздануы тұрақты электр тогы емес электролиттің құрамындағы тотықсыздандырғыштар арқылы өтеді. Процесс тек қана қапталатын тетіктің бетінде жүру үшін бұл тетіктің металы тотықсыздану процеске каталитикалық активті болу керек. Олай болмаса тотықсыздану процесі ерітіндінің көлемінде жүріп тотықсыздандырғыш пайдасыз шығындалады. Химиялық әдістің ерекшелігі тетіктің тесіктерін, ой – қырларын біртегіс етіп қаптайды және құбырлардың, оралымды түтіктің ішкі беттерін қаптатуға ыңғайлы.

Химиялық әдіспен никель, кобальт, мыс, күміс, алтын және осы металдардың құймалары алынады.

Химиялық металдандыру процеске жарайтын тотықсыздандырғыштың саны көп емес. Натрий гипофосфитінен басқа қолдануға болатын тотықсыздандырғыштардың ішінде қолданылатыны формальдегид, гидразин, натрий боргидриді.

1.3 Балқытылған металға батыру әдісі

Бұл әдісті тағы ыстық әдіс деп атайды. Процесс арнаулы пештерде жүргізіледі. Қаптаудың металын балқытып оның ішінде қорғайтын тетікті батырады. Жоғары температураларда сұйық металмен қатты металдың атомдары диффузия процесс арқылы бір - біріне сіңіп қаптаумен негізгі металдың арасында жеткілікті адгезия пайда болады. Қаптау металға қарағанда негізгі металдың балқу температурасы төмен болуы шарт.

Тетіктер болаттан жасалған болса, оларды мырыш, қорғасын, қалайы, алюминий және осы металдардың құймаларымен қаптауға болады. Қаптаудың қалыңдығы температураға және тетіктің балқыған металдың ішінде өңделген уақытына байланысты. Тетікті балқытылған металдан шығарғаннан кейін сыртын ауамен үрлеп шығу керек, сонда қаптаудың біртектігі жоғарылайды. Бірақ қуысты тетіктерді біртекті қаптаумен жабу өте қиын.

Балқыған металды ауаның оттегісінен сақтау үшін, оның бетін оңай балқитын қосылыстармен жауып тастайды. Бұл қосылыстар ауамен де, балқытылған металмен де әрекеттеспеу керек [3].

1.4 Термодиффузиялық әдіс

Бұл әдістің ерекшелігі газдық коррозияға төзімді қаптаулар алуға болады. Процесс жүрген кезде қаптау металдың қосылыстарын жоғарғы температураларға жеткізгенде, қорғалатын тетіктің бетіндегі металдың бір қабаты тотығып, қосылыстағы металды тотықсыздандырады. Сонымен қатар термодиффузиялық процестің арқасында негізгі металмен қаптау металдың атомдары бір – біріне сіңіп керекті адгезия пайда болады. Процесті арнаулы герметикалық пештерде жүргізеді. Пешті қыздырған кезде қаптаудың металл қосылыстары бұрынғы қатты түрінде қалады, немесе сұйық, я газды фазаларға өтеді. Қосылыстар қатты түрде қалатын болса оларды тетіктің бетіне себу керек, ал сұйықталатын болса тетік оған түгел бату керек.

Бұл әдіспен болаттан жасалған тетіктерді алюминиймен, хроммен және кремниймен қаптауға болады.

Термохромдық қаптау алу үшін тетіктің бетіне хром хлоридімен, алюминий хлоридін себеді де пештің ішінде 1000 0С 20сағат ұстайды. Сонда термохромдаудың реакциясы:

(6)

Аммоний хлориді аммиакпен хлорсутекке бөлінеді:

(7)

Бұл газдар пештің ішінен ауаны сыртқа ығыстырып, металдарды ауадағы оттегіде сақтайды.

Кремнийлеу (силицирлеу) процесі 1000-12000С кремний хлориді арқылы жүреді:

(8)

Кремний болаттың бетіне сіңіп темірмен диффузиялық қабат түзейді. Бұл қабаттың қалыңдығы температурамен процестің ұзақтығына байланысты.

Диффузиялық алитирлеу процесінде алюминий хлориді 10000С газдық фазаға өтіп темірмен әрекеттеседі.

(9)

Термодиффуциялық қаптаулардың ыстыққа төзімділігі олардың бетінде түзілетін оксидтерге байланысты. Бұл оксидтердің Al2O3, Cr2O3, Si2O3,  немесе FeAlO4, FeCr2O4, FeSiO4 қорғау қабілеті өте жоғары болғандықтан олар коррозияны бірден тоқтатады.

Металдау әдісінде процесс арнаулы аппараттың (металлизатордың) көмегімен жүргізіледі. Сым я ұнтақ түріндегі металл, осы аппараттың ішінде газдың немесе электр доғасының көмегімен балқытылады, ал сығылған ауа сұйық металды тозаңдандырып, аппаратттан айдап шығады. Ауада салқындалған металл ұсақ бөлшектер күйінде тетіктің бетіндегі кедір – бұдырларға берік жабысады. Бұл әдіс ірі бұйымдарды коррозиядан қорғауға ыңғайлы.

###### 1.5 Лак-бояу қаптамалары

Лак-бояу қаптамаларын химиялық және эксплуатациялық белгілеріне қарай топтастырады. Химиялық топтастыру негізіне қабат құрайтын заттың аты кіреді. Мысалы эпоксидтік, полиакрилаттық , кремнийорганикалық т.б. жабулардың негізінде қолданатын эпоксидтікк, полиакрилаттық т.б. материалдар. Жабулардың эксплуатациялық таптастыруы қолдану жағдайымен байланысты. Мысалы, атмосфераға тұрақты, химияға берік, термокүштілер т.б. атаулар өте көп таралған, бірақ олар қабыршақ материалының табиғаты туралы мәлімет бермейді. Тұтынушыларға арналған осындай мінездемелер өте маңызды.

Құрылымы бойынша жабулар бір - және көп қабаттыларға бөлінеді. Соңғылар, өз кезегінде біркелкі және әр текті болуы мүмкін. Көп қабатты әр текті жабулардың қабаттарына да ат қояды. Біріншісін, байланыстырушы қабат (грунттау) деп атайды, онан соң аралық қабаттар, ең жоғарғысы жабушы (сәндік немесе коррозияға тұрақты) қабаттар. Аралық қабаттардың ролі сәндік жабуларға даярлау- беттерді тегістеу (шпатілдік қаптаулар).

Грунттау металдың бетімен қаптаудың адгезиясын қамтамасыз етеді. Коррозияға тұрақтылығын жоғарылату үшін оған пигменттер қосады. Шпателдеу пигменттердің, толтырғыштардың және басқа қоспалардың қою пастасымен жасалынады.

Өндірісте әр түрлі грунттаулар, шпаклевкалар, бояулар, эмальдар, лактар қолданылады. Олардың негізгі қабатын құрайтын табиғи және синтетикалық заттар. Табиғи заттардың ішінде өсімдік майлар, канифоль, шеллак, ағаш өңдеу өнімдері. Синтетикалықтарға қіретіндері алкидтік, эпоксидтік және басқа шайырлар.

Пигменттерді қаптауларға әдемі түс беру үшін қолданады, сонымен қатар олар қаптаудың атмосфералық, химиялық, жоғары температуралық факторларын қүшейтеді. Қаптаулардың физика – химиялық қасиеттерін (қаттылықтың, химиялық беріктіктің т.б.) жақсарту үшін  олардың құрамына толтырғыштар қосады.

Пигменттер және толтырғыштар ретінде ең жиі қолданылатындар: ақ түсті (титан диоксиді, литопон, мырышты ағартқылар); сарылар (қорғасын кроны, стронций кроны); қызылдар ( темір қызыл сурик, қорғасын сурик); көктер (ультрамарин); жасылдар (хром оксиді, жасыл хром); қаралар (газды күйе , мұнай күйе); алюминийлік опа.

Органикалық бояғыш заттың (пигменттер) ең кең қолданылатыны қара түсті (нигрозин және индулин), көктер (монастраль және индантрен), қызыл (литоль - шарлах және қызыл толуидин).

Еріткіштердің негізгі атқаратын жұмысы шайырды немесе басқа қабат құрайтын затты сұйық жағдайға өткізіп жабатын бетте жіңішке қабат алу. Бұл үшін оларды спиртте, бензолда, петролейлік эфирде, ацетонда, скипидарда, майларда және басқа еріткіштерде сұйылтады.

# Лак қабыршақтың жұмсақтық және иілгіштік қасиеттерін жоғарылату үшін пластификаторлар қосады [4].

# Қаптаулар алу үшін әр түрлі әдістер қолданады: щеткалардың (кисточкамен, шпательмен) көмегімен, батыру, қысылған ауа, электрофорез арқылы және т.б.

Бақылау сұрақтары:

1. Коррозиядан қорғайтын қаптама алу әдістерінің түрлері, қолданылуы.

2. Бейметалдық қаптамалардың түрлері.

3. Композициялық қаптамалар туралы түсінік.

4. Гальваникалық әдісте электродтардағы жүретін процестер.

5. Химиялық қаптаманың түрлері және ерекшеліктері.

6. Химиялық қаптаманың негізгі артықшылықтары.

7. Коррозия тұрақтылығын жоғарылату үшін қолданылатын көп қабатты металл қаптамалары.

8. Балқытылған металға батыру әдісінде қаптама қалыңдығы неге байланысты

9. Термодиффузиялық әдістің ерекшелігі.

10. Металдау әдісі туралы түсінік.

11. Лак-бояу қаптамаларының құрылымы бойынша жабулардың түрлері.

12. Лак-бояу қаптамаларындағы пигменттердің атқаратын қызметі.

II ТАРАУ БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ДИЭЛЕКТРИКТЕРДІ МЕТАЛДАНДЫРУ

2.1 Бейорганикалық диэлектриктерді металдандыру жолдары және оларды пайдалану

Бейорганикалық диэлектрик материалдарға үлкен материалдар тобы жатады. Олар керамикалық бұйымдар фарфор, шыны, кварц, фериттер.

Бейорганикалық бұйымдарды металдандыру осы материалдардың қасиетіне металл қасиетін қосу мақсатында жүреді. Ол электр өткізгіштілік және жылу өткізгіштілік.

Шыны материалдарын металдандыру айна алу үшін қолданылады. Бұйымның қолданылу мақсатына және металдандыру әдісіне байланысты металл қаптамасының қалыңдығы бірнеше мкм-ден 50 мкм-ге дейін өзгеруі мүмкін.

Электрөткізгіштілік қасиет беру үшін қаптама қалыңдығы 6-18 мкм болуы керек.

Өте жұқа қаптама 0,1-1 мкм шыныны күмістегенде немесе алюминийді тұндырғанда түзіледі. Бұл қаптама айна өндірісінде немесе оптикалық жүйе бұйымдарына жартылай жылтыр қаптамасын алғанда қолданылады.

Өндірісте бейорганикалық диэлектриктерді металдандыру әдісінің келесі түрлері қолданылады:

- Диэлектрлік материалдар бетінде металдарды балқыту.

- Металды вакуумды шаңдандыру арқылы металл емес бұйымдарды металдандыру.

- Балқытылған металды шашыратып металдандыру.

- Химиялық электролиттік металдандыру.

1 - әдіс термотұрақтылығы жоғары бейорганикалық диэлектриктерге арналған, бұл әдіс арқылы металл қабатын алу үшін құрамында металл тұздары бар қоспа компоненттері және бір –бірлеп байланыстыратын заттары бар паста жағылады. Паста ауданын термостатта кептірілгеннен кейін жоғары температурада 800 0 С – қа дейін бұйымдарды өңдеу жүргізіледі. Бұл процесте де диэлектриктердің беттерінің аудандарында металл балқымалары түзіледі [5]. Құрамында күмісі бар көп таралған пастаның құрамы:

AgO 								70-75 г/л;

H3BO3Pb бор қышқылды қорғасын			1-2 %;

Канифолды скипидар ерітіндісі 			20-25 %;

Күйдіру температурасы 				600-7500С;

Қаптама қалыңдығы 5-40 мкм аралығында алынады.

2-әдіс Вакуумды шаңдандыру жолымен металдандыру арнайы қондырғының көмегімен жүзеге асады. Бұл әдісте 1 мкм –ден төмен қалыңдықтағы өте жұқа қабат алуға болады.

3- әдіс Балқытылған металды шашырату әдісімен металдандыру өте сирек қолданылады. Себебі алынатын металл қабаты тегіс емес кеуекті  және негізбен жабысуы нашар.

4 - әдіс Химия электролиттік металдандыру 2 стадиямен жүргізіледі.

1) Химиялық әдіспен мыс, никель,  күміс қабатын тұндыру.

2) Металл қаптамасын электролиттік жолмен жүргізу.

2.2 Бейорганикалық диэлектриктерді металдандырудағы бұйым беттерін дайындау

Металданатын материалдарды табиғатына байланысты олардың беттік аудандарын дайындау келесі мақсатта жүргізіледі: Бұйымдардың беттерін тегіс емес етіп бұдырландыру және олардың беттерін тазалау. Силикатты материалдар шыны, кварц, алдымен химиялық майсыздандыру үшін бұйымдарды 10-15 минут сілті ертіндісіне салады ертіндінің құрамы, г/л:

Күйдіргіш натрий NaOH			 40-50

Кальцинирленген сода Na2СO3		 50-80

Үш натрилі фосфат Na3PO4			40-50

БАЗ ОС-20						3-8

Ерітінді 60-700С – қа дейін қыздырылады.

Химиялық майсыздандырудан кейін ыстық және суық суда жуылады.

Бұйым бетін соңғы тазалау мақсатында хром қоспасында өңдеу бөлме температурасында жүргізіледі. Оның құрамы: 500-600 мл H2SO4 (конц) тығыздығы - 1,84 г/см3; 10-30 г, екіхромқышқылды калий. Өңдеу уақыты 20 минуттан 1-1,5 сағатқа дейін созылады. Бұйым беттерінен хром қоспасын жою үшін бұйымдарды 2-3 минут аралығында ағынды сумен жуады.

Бұйым бетін тегіс емес етіп, қаптаманың жабысуын жоғарылату үшін балқытатын қышқыл қолданылады. Бұл ерітінді келесі құрамда дайындалады: H2SO4 (конц) және HF 4:1. Осы ерітіндіде өңдеу бөлме температурасында 5-10 минут уақытта жүргізіледі. Осындай өңдеуден кейін бұйымдар ағызынды сумен, дистилденген сумен жуылады және сенсибилизирлеу, активтендіруден кейін химиялық металдандыру жүргізіледі.

Ферритті материалдарды сілтілі ерітіндіде майсыздандырып және жуғаннан кейін сутектің асқын тотығы ерітіндісінде (10-15 % -ті) қайнатады, содан соң қышқылдар қоспасында 1-10 с ұстайды.

Қышқыл қоспасының құрамы, л:

Фторсутекті қышқыл	- 1;

Күкірт қышқылы		- 2;

Тұз қышқылы		- 1;

Су				- 1.

Керамикалық тетіктердің ауданын дайындау сілтілі ерітіндіде майсыздандыру және тазалап жуумен шектеледі. Бұйым бетін тегіс емес етіп химиялық өңдеуді қажет етпейді, себебі керамикалы бұйымдардың аудандары тегіс емес және тұндырылатын қаптаманың жақсы жабысуын қамтамасыз етуге жеткілікті.

2.3 Пластмассаларды металдандыру

Металданған пластмассалар – ол кәдімгі қабатталған композициялық материалдар, олардың қасиеттері бастапқы пластмасса қасиеттеріне, бұйымның өңдеу әдісі мен режиміне, аралық қабат қасиеттеріне, яғни металлизация алдында бетті дайындау және металдық қаптаманың қасиеттеріне (оның қалыңдығы, құрамы мен құрылымына) тәуелді.

Пластмассалардағы арнайы металдық қаптамалар үшін пластмасса мен оның жабысу беріктілігі жеткілікті болған жағдайда металдық қабат қасиеті (электрлік өткізгіштік, металдың табиғатымен және қаптама құрылымымен анықталатын оптикалық магнитті қасиеттері және басқалары) шешуші маңызға ие. Декоративті металдандыру кезінде бұйым жақсы тауарлы түрде, беріктілігі жоғары және ұзақ мерзімді болғаны маңызды. Осы жағдайда металданған бұйымдардың сапасы пластмассалық негіздің барлық қасиеттерінің жиынтығымен анықталады, ол пішімді түзу функциясы мен механикалық күштеуді, табиғаты бойынша әр түрлі материалдардың эксплуатациялық әрекетін келістіруге жауапты және берік байланысты қамтамасыз ететін аралық қабат, декоративті - өңдейтін функцияларды орындайтын және оны сыртқы әсерлерден бұзулардан қорғайтын металдық қаптамаларды беруді анықтайды. Металданған пластмассалар таза металдар мен пластмассалармен салыстырғанда бірқатар артықшылықтарға ие.

Негізінен, химиялық металданған жолмен кез – келген пластмассаларға және басқа диэлектриктерге қаптаманы тұндыруға болады. Бірақта мұндай мүмкіндіктерді қолдану технологиялық және тұтынушылар талаптарымен шектеледі, олардың ішіндегі негізгілері:

1) металдық қаптаманың пластмасса негізімен жабысуы жеткілікті берік болу керек;

2) пластмасса мен қаптама нақты механикалық және физикалық қасиеттерге ие болу керек, себебі олар бір – бірінен үйлесімді жұмыс жасау керек;

3) пластмасса қасиеті қолдану саласының спецификалық талаптарына сәйкес келу керек;

4) пластмасса химиялық қасиеттердің спецификалық үйлесімділікке ие болу керек; себебі оны жеңіл уландыру мүмкіндігіне және ол химиялық металдануда қолданылатын барлық ерітінділерде химиялық тұрақтылыққа ие болу керек, яғни оларда ерімей, оларды ластамау керек. Соған қоса, оның бағасы мен жеткілікті мөлшерде алу мүмкіндігі де маңызды болады.

Кесте 1. Металданған пластмассаның металл және пластмассамен салыстырғандағы артықшылықтары

| Металдармен салыстырғанда | Пластмассалармен салыстырғанда |
| --- | --- |
| - Арзан шикізат. - Төмен тығыздық. - Бұйымды қарапайым дайындаудың артықшылығы. - Тегіс бетті алудың оңайлығы. - Қиын пішімді детальдарды дайындау жеңілділігі. - Жоғары коррозиялық тұрақтылық. - Төмен жылу өткізгіштік пен электр өткізгіштік. - Төмен дыбыс өтімділік. - Жоғары жылу тұрақтылық. | - Декоративті сыртқы түрі. - Жарыққа, еріткіштерге және атмосфера әсеріне тұрақтылығы. - Жоғары химиялық тұрақтылық. - Жоғары жылу тұрақтылық. - Жоғары тозу тұрақтылық. - Жақсы беріктік жылу өткізгіштік. - Пісірумен қосу мүмкіндігі. - Жоғары механикалық беріктік. - Өңдеудің кең мүмкіндігі. |

Қазіргі уақытта металданған пластмассаның ішінде 90 % - ын АБС – пластиктер құрайды. Олар өңдеуге ыңғайлы, берік, ал олардың беті улануға жеңіл беріледі, бұл металдың жабынмен жабысу беріктілігін алуға көмектеседі. Химиялық  металдауға арналған АБС – пластиктердің арнайы сорттары өңделуде.

Кесте 2. Металданған пластмассаның металл және пластмассамен салыстырғандағы кемшіліктері

| Металдармен салыстырғанда | Пластмассалармен салыстырғанда |
| --- | --- |
| 1.Төмен механикалық беріктілік. 2.Төмен жылу тұрақтылық пен суыққа төзімділік ( - 50÷ 1200С). 3. Гальваникалық жабындарды жағу қиындығы. | 1. Дайындау процесі айтарлықтай қиын. 2. Металдың жұқа қабаттарының қабатталу қауіптілігі. 3. Бұйымның шынайы қасиеттеріне сәйкес келмейтін алдамшы металдық түрі. |

Басқа өнеркәсіп масштабында металданған пластмассалардың ішінде полипропилен, поликарбонат, полисульфон, полифениленоксид, полиацетальдар, найлон, соққыға берік полистиролдарды атап өткен жөн. Лабораториялардың кейбіреулерінде поливинилхлорид, капрон және найлон, полиметилметакрилат пен полиацеталдар, эпоксидті смолаларды металдандыру жөнінде тәжірибелер жүргізілуде. Арнайы мақсаттар үшін басқа пластмасса түрлерін металдандырады: полиэтилен, фенолформальдегидті және эпоксидті шыны пластиктер, полиэфирлі пластиктер, полиамидтер, полиэтилентерефталат, фторопласт, сонымен қатар көміртекті талшықтар.

Кеңес одағында өндірілетін пластмассалардың ішінде декоративті металдандыру үшін стирол мен полипропиленнің әр түрлі сополимерлері жарамды. СНП, СНК, СТАН, эпоксиді және АБС – 2020 пластиктері – арнайы металдандыруға арналып шығарылатын пластмассалармен жақсы нәтижелер алынған.

Осы немесе басқа пластмассаны металдандыру туралы сұрақтарды шешу кезінде жылу тұрақтылық, жылулық кеңею коэффициенті, циклдік температуралық жүктеуге тұрақтылық, өңдеу тұрақтылығы (аққыштық, беттің тегістігі, ішкі кернеу), беріктілік пен қаттылық, судың сорбциясы, химиялық тұрақтылық пен бағасы секілді көрсеткіштерге көңіл бөлу қажет.

Химиялық металдандыруды жұқа электр өткізгіштік қабаттарды (0,2 – 0,5 мкм) алу үшін жиі қолданады. Мұндай қабат ретінде Ni – P, Ni – B, Ni – Co – P, Cu ал кейде Аg қаптамалары қолданылады, олардың табиғатына бүкіл металдық қаптаманың адгезиясы тәуелді болады.

Кейбір химиялық тұндырылатын металдық қаптамалар өзіндік функционалдық қаптама ретінде қызмет етуі мүмкін. Мысалы, қалың қабатты химиялық мыстау немесе Ni – B тұндыру нәтижесінде алынған қабаттар баспа тақтасы үшін қызмет етеді [6].

Гальваникалық қаптамаларда алынатын электрөткізгішті қабат құрамы әр түрлі болуы мүмкін. Көбіне ол күңгірт немесе жылтыр мыстың  күңгірт немесе жартылай жылтыр никельдің қалың қабаты болады. Декоративті металдандыру кезінде мұндай бірінші қалың қабат – пластмасса мен металдың жылулық кеңею коэффициенттерінде үлкен айырмашылықтан температураның өзгеруі кезінде туындайтын кернеулерді түзету үшін беріктендіретін және демпфирлеуші элемент қызметін атқаруы мүмкін. Сондықтан ол қаптаманың жалпы қалыңдығының ¾ құрап, жоғары пластикалық қасиетке ие болуы керек [7].

2.4 Металдарды диэлектриктерге химиялық және электролиттік тұндыру

Металдардың (мыс-никель) химиялық тотықсыздану реакциясы автокаталитикалық реакциялар болып табылады, яғни ерітіндіден химиялық тотықсыздану нәтижесінде түзілген металл - осы металдың ары қарай тотықсыздану реакциясын катализдейді. Бірақ металдың тотықсыздануының бастапқы периоды үшін жабылатын бет каталитикалық  қасиеттерге ие болуы қажет, олар активтеу атауын алған операцияны орындау нәтижесінде құрылады. Активтеу - өңделетін бетке химиялық жолмен химиялық тотықсыздану реакциясының катализаторы болып табылатын металдардың аз мөлшері жағылады. Мұндай катализатор коллоидты бөлшектерден немесе палладий, платина, алтын, күмістің аз еритін ерітінділері болып табылады. Арзан металл және жоғары каталитикалық белсенділікке ие металл болғандықтан палладий кең қолданыс тапты.

Коллоидты күйдегі металл түрінде каталитикалық қабаттың түзілуі қиын процесс. Ол екі сатыда жүзеге асырылады.

Бірінші саты- каталитикалық металды (паладий) өз тұздары ерітіндісінен тотықсыздандыратын ерітінді қабықшасын жағу;

Екінші саты- тұз ерітіндісіне металл катализаторын енгізу және диэлектрик бетіне жабысатын ерітінді қабықшасына оның металдық күйге дейін тотықсыздануы.

Өңдеудің бірінші сатысын сенсибилизирлеу, ал екінші сатысын-активтеу деп атайды.

Жалпы алғанда каталитикалық беттің түзілу процесі сенсактивтеу деп аталады. Пластмассаларды металдандырудың кейбір технологиялық процестерінде екі сатыны бір операцияға біріктіреді [8].

Сенсибилизирлеу. Сенсибилизирлеудің ең нәтижелі әдісі-бетті екі валентті қалайы тұздарының ерітіндісінде өңдеу болып табылады. Сенсибилизатор ерітіндісінің кең таралғандары келесі құрамдағы ерітінді болып табылады, г/л:

Екі хлорлы қалайы SnCl2 ·2H2O		20-25;

Тұз қышқылы HCl 				40-60.

Тұз қышқылы хлорлы қалайының гидролизін болдырмау үшін және тұрақты мөлдір ерітіндіні алу үшін қажет. Ерітінді бөлме температурасында қолданылады. Пластмассалы бөлшектерді ерітіндіде ұстау ұзақтығы 0,5-тен 15 минутқа дейін болады. Бөлшектерді сенсибилизатор ерітіндісінен алғаннан кейін салқын ағынды суда шаю керек, оның тағайындалуы пластмасса бетін жабатын қалайы хлоридінің гидролизіне және бетте берік адсорбцияланатын қалайының қиын еритін негіздік тұздарының түзілуіне негізделген.

Қалайы хлоридінің гидролизі келесі реакциямен  жүреді:

SnCl2+H2O=↓Sn(OH)Cl+HCl							(10)

Сенсибилизирлеу ерітіндісін дайындау және түзету. Есептелінген қалайы екі хлоридінің мөлшерін алдын ала рецептураға сәйкес тұз қышқылы қосылған дистилденген  суда ерітеді.

Ерітіндіні араластырып, тұндыруға қалдырады, кейін жұмыс ваннасына құяды. Ерітіндінің ауа оттегісімен тотығуы нәтижесінде төртвалентті қалайының (Sn4+) түзілуі жүреді, ол қышқыл ортада гидролизденуге бейім, оның нәтижесінде ерітінді лайланады. Осы құбылысты болдырмау үшін ерітіндіге металдық қалайының бірнеше түйірін салу керек, оның қатысында төртвалентті қалайы бастапқы еківалентті күйге дейін тотықсызданады:

Sn4++Sn→2Sn2+									(11)

Сенсибилизирлеу ерітіндісінің жарамдылығын сапалық бағалау үшін аталған ерітіндінің бір бөлігін көлемі онымен бірдей жаңа дайындалған активтеуге арналған ерітіндімен араластырады. Алынған ерітінді қызыл немесе қоңыр-қызыл түске боялған болса, ерітінді жұмысқа жарамды болып табылады. Ерітіндінің лайлануы және активтеу ерітіндісімен оның теріс реакциясы кезінде сенсибилизирлеуге арналған ерітіндіні жаңа дайындалғанмен алмастырады.

Бейорганикалық диэлектриктерді активтендіру. Активтеу процесі екі валентті қалайымен сенсибилизирленген диэлектрик бетінде келесі реакция бойынша каталитті металл (палладий) иондарының тотықсыздануына негізделген:

Pd2++Sn2+→Pd+Sn4+ 								(12)

Коллоидты күйдегі металдық палладий өңделетін бөлшектің барлық беті бойынша жұқа болып бірдей жайылады. Активтеу үшін №1 және №2 ерітінділер құрамын қолдану ұсынылады, г/л:

№1 құрамы

Палладий хлориді PdCl2...........................	-0,5÷1,0;

Тұз қышқылы HCl....................................	-12÷18;

№ 2 құрамы

Палладий хлориді PdCl2...........................	-4

Трилон Б....................................................	-12

Аммоний	гидроксиді

(25%-тік	ерітінді) NH4OH...................	-350

№1 ерітінді пластмассалардың кез-келген типтері мен басқа да диэлектрлік материалдар үшін қолдануға ұсынылған.

№2 ерітіндіні диэлектрлік материалдардан жасалған бөлшектер металдық бетпен (мыс, жез, қола) түйіскен жағдайларда қолдану тиімдірек болып табылады. Бұл ерітіндідегі палладий берік амиакты-трилонды кешен түрінде болады, сондықтан металда палладийдің контактты бөлінуі жүрмейді. Активтендіру ваннасында бөлшектерді ұстау 2-3 мин құрайды. Активтендіруден кейін ағынды емес суда (жинағышта)  шаю жүргізіледі, кейін ағынды суда шайылып, химиялық мыстау ваннасына бөлшектер жүктеледі.

Бейорганикалық диэлектриктерді активтендіру ерітінділерін дайындау және түзету. Ерітінді дайындау үшін №1 ерітіндіні, есептелінген палладий хлоридінің мөлшерін мұқият фарфор ыдыста езеді, алдын-ала рецептураға сәйкес тұз қышқылымен қышқылдандырылған дистилденген суы бар ыдысқа ауыстырады және палладий хлоридінің толық еруіне дейін 50-80 0С температурада тұрақты түрде қыздырылады. Дайындалған ерітіндіні жұмыс ваннасына ауыстырады. Активтендіру ерітіндісінің жарамдылығын сапалық бағалау үшін  аталған ерітіндінің бір бөлігін бірдей мөлшердегі жаңа дайындалған сенсибилизирлеу ерітіндісімен араластырады. Егер алынған қоспа қызыл немесе қоңыр-қызыл түске боялса, онда ерітінді жұмысқа жарамды болып саналады. Дұрыс емес шаю нәтижесінде сенсибилизирлеу ерітіндісінен қалайы иондарының түсуі кезінде пайда болған тұнбаны периодты сүзгілеумен жояды. Палладий хлоридінің мөлшері бойынша ерітіндіні реттеу химиялық талдау мәліметтері бойынша жүргізіледі [9].

№2 ерітіндіні дайындау үшін пайдаланған палладий хлоридін 50-ден 60 0С дейінгі температура кезінде берілген аммиак мөлшерінде ерітеді. 18-30 0С дейін салқындатылған ерітіндіге араластыра отырып қажетті трилон Б ерітіндісін қосады, белгіге дейін дистилденген су ќұйып, ерітіндіні сүзіп алады. Ерітіндіні тығыз жабылған ыдыста сақтау қажет. Ерітіндідегі палладий хлоридінің бар-жоқтығына аптасына бір реттен кем емес талдау жүргізу қажет. Палладий хлориді негізіндегі активтендіру ерітінділері металдандырудың барлық жағдайларында жарамды болып табылады. Құрамында күмісі бар активтендіру ерітінділері осы ерітінділер сұйытылмаған жағдайда химиялық мыстау үшін ғана жарамды. Ерітінді құрамы келесідей:

Азотқышқылды күміс AgNO3,					-2 г/л;

Аммоний гидроксиді (25% ерітінді) NH4OH			-15÷20 мл/л.

Бұл ерітіндідегі күміс кешенді аммиакты катион Ag(NH3)2+ түрінде болады. Күмістің аммиакты тұздарын диэлектриктерді активтендіру кезінде жарық әсерінен активтелген бетте құба түстің түзілуі нәтижесінде қолданған ыңғайлы. Құба түстің болуы сапалылығы жөнінде мәлімет алуға мүмкіндік береді.

Тікелей активтендіру. Соңғы уақытта құрамында бір уақытта екі валентті қалайы мен палладий тұздары бар ерітінділерде тікелей активтендіру тәсілі қолданылуда. Тікелей активтендіруге арналған ерітінділерді үйлестірілген ерітінділер деп те атайды. Тікелей активтендіру үшін үйлестірілген ерітінді қолдану технологиялық тұрғыдан перспективті болып табылады, себебі өзара байланысқан сенсибилизирлеу және активтендіру ерітінділерін реттеудің қиындылығын болдырмайды және метталдандыру тізбегіндегі ванналар санын бірнешеге қысқартады. Активтендірудің араласқан ерітіндісінің құрамы келесідей, г/л:

Палладий хлориді PdCl2						-0,8÷1,0

Қалайы хлориді SnCl2·2H2O						-40÷45

Тұз қышқылы HCl (тығыздық 1,19 г/см3),мл/л			-160÷200

Калий хлориді KCl							-140÷150

Үйлестірілген ерітінді дегеніміз, көптеген зерттеушілер көзқарасы бойынша, палладийдің кешенді тұзы мен коллоидты бөлшектерінің қоспасы, кешенді тұзының артық мөлшерімен, оның схемалық түрі келесідей Pd (II) Sn(II)Cl.

Үйлестірілген ерітіндіде активтендіру процесінің механизмі айтарлықтай қиын және пластмассалы бөлшектерді өңдеудің негізгі сатылары бойынша келесі түрде көрсетілуі мүмкін.

Бірінші саты - микроойықтарды катализатормен толтыру және оның бетте адсорбциялануы.

Екінші саты-гидролиз. Сумен әсерлесу нәтижесінде кешенді тұздың қиын еритін Sn(OH)Cl түзілуімен гидролиз жүреді. Sn(OH)Cl келесі реакция бойынша бөлінетін PdCl2 бөлшектерін алып кетеді:

Pd(II)Sn(II) Cl +H2OSn (OH)Cl+PdCl2					(13)

Осылайша, пластмасса бетінде ерітінді қабықшасында Sn(OH)Cl+PdCl2 қоспасынан тұратын көптеген желе тәрізді бөлшектер құрылады.

Үшінші саты-«тездеткіш» ерітіндісінде өңдеу. Тездеткіш ерітіндісі мысалға, 120 г/л аммоний бифторидінен (NH4HF2) тұрады және қышқылды орта болып келеді, онда Sn(OH)Cl ериді және Sn2+ бос иондары түзіледі, олар бірден беттегі Pd2+ иондарымен келесі реакция бойынша әрекеттеседі:

Sn2++Pd2++Sn4++Pd							(14)

Бұл реакция NH4HF2-де төрт валентті қалайы тұздарының ерімеуі нәтижесінде оңға жылжиды. Осылайша, беттік қабатта төртвалентті қалайының гидроксидті қосылыстарының ірі бөлшектерімен қоршалған металдық палладийдің майда бөлшектері түзіледі.

Төртінші саты-ағынды суды шаю. Ағынды сумен шаю төртвалентті қалайы гидроксидінің бөлшектерінің шайылуына негіз болады және бетте коллоидты күйдегі металдық палладийдің адсорбцияланған бөлшектері қалады.

Көрініп тұрғандай, үйлестірілген катализатор көмегімен активтеу процестеріндегі шаю операциялары ерекше маңызға ие; егер олар уақыт бойынша жеткіліксіз болса, онда каталитикалық кешеннің гидролизі (бірінші шаю) болмайды немесе төртвалентті қалайы гидроксиді қабатындағы жиналатын металдық палладийдің жиналатын бөлшектері жойылмайды (екінші шаю). Шаюдың уақытының ұзаруы реакцияланатын компоненттердің шайылуына әкеледі және активтеу эффектісіне қол жетпейді.

Үйлестірілген ерітінділерді қолдану кезінде сенсактивтеу операцияларының жиынтығы, сәйкесінше келесі операциялардан тұрады:

—үйлестірілген ерітіндіге 0,5-1 минутқа енгізу;

―2 минут бойы ағынды суда шаю;

―тездеткіш ерітіндісіне 1 минутқа енгізу;

—2 минут бойы ағынды суда шаю;

—химиялық никельдеу немесе мыстауға арналған ерітіндіге енгізу;

Үйлестірілген ерітіндіні дайындау. Есептеп алынған палладий хлоридінің мөлшерін тұз қышқылында әлсіз қыздыру кезінде ерітеді, тұз қышқылының мөлшері 1 гр палладий хлоридіне сәйкесінше 6 мл қатынаста алынады. Ерітіндіні салкындатып, 1гр палладий хлоридіне 20 мл суды есептеп дистилденген сумен сұйылтады. Екі хлорлы қалайыны 2 г екі хлорлы қалайы 1мл тұз қышқылы қатынасында қыздырылған тұз қышқылында ерітеді. Ерітіндіні салқындатып, екі есе артық мөлшерде дистилденген суда ерітеді.

Екі хлорлы қалайы ерітіндісін ақырындап хлорлы палладий ерітіндісіне қосып, 10-15 минут бойы  90-1000С температура кезінде ұстайды. Алынған ерітіндіге калий хлоридін қосады және ваннадағы қажетті деңгейге дейін жеткізу үшін қажетті суда ерітілген қалған тұз қышқылын қосады. Палладий екі хлоридінің мөлшерінің 10-12г/л дейін төмендеуі кезінде ерітіндіні  кристалдық екіхлорлы қалайыны енгізумен реттейді, кейін ерітіндіні 10-12 минут бойы 60-700 С температура кезінде қыздырады. Палладий хлоридінің мөлшері 0,2-0,3 г/л төмендеуі кезінде ерітіндіні тұз қышқылында палладий хлоридінің концентрленген ерітіндісін енгізумен реттейді. Тұнба түзілу жағдайында немесе ерітіндінің активтендіру күшінің әлсіздеуі кезінде ерітіндіні барлық компоненттері бойынша реттейді және 10-12 минут бойы 60-700С температура кезінде қыздырады. Ерітіндіні сүзгілеуге болмайды [10].

2.5 Химиялық әдіспен мыс фосфиді қабықшасын қондыру арқылы бейметалл материалдарына металл қаптамаларын алу

Бейметалл материалдарына металл қаптамаларын алу бойынша ғылыми зерттеу жұмысы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде техника ғылымдарының докторы, профессор М.С.Сатаевтың жетекшілігімен зертханада жүргізілді.

Диэлектрик материалдарына және металл материалдарына мыс фосфор қабықшасын тұндыру үшін әр түрлі үлгілер пластмасса, шыны, ағаш, мата материалдары және мыс, никель, жез пластиналары қолданылды. Ең алдымен материалдардың беттік аудандары дайындалады. Зерттеу жүргізілетін үлгілердің беттік аудандарында майсыздандыру және металл пластиналарын оксидті қабаттардан тазарту процестері жүргізіледі. Содан кейін үлгілерді концентрациясы 150-250 г/л дайындалған мыс сульфаты ерітіндісіне салып өңделеді. Үлгілердің барлық аудандары толық мыс сульфатымен қаныққанша 5-20минут шамасында ерітіндіде ұсталады. Төмен концентрацияда өте жұқа, ақшыл көк қабықша түзіледі. Мұндай қабықшаларды металл емес материалдарға қондырғанда электр тогын жартылай өткізетін және ары қарай металл қаптамасын қондыру мүмкіндігі төмен қаптама алынады [11].

Мыс сульфатына батырғаннан кейін фосфинқұрамды газбен өңделеді. Фосфинқұрамды газ алу үшін 1 суретте көрсетілген қондырғы жиналып, фосфинқұрамды газ алу сыйымдылығына есептеп алынған мырыш фосфидін салып 20% күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттестіріледі. Сонда, мырыш фосфиді мен қышқыл әрекеттескенде келесі реакция бойынша фосфинқұрамды газ түзіледі:

Zn3P2 + 3H2SO4 2PH3 + 3ZnSO4						(15)

Осы реакция нәтижесінде түзілген фосфинқұрамды газды ары қарай мыс сульфаты кристалдарымен әрекеттестіру арқылы үлгілердің беттік ауданында қара түсті мыс фосфиді қабықшасы алынады:

6CuSO4+4PH3+ 8H2O→2Cu3P+6H2SO4+ 4H3PO4 				(16)

Белгіленуі: 1 -үлгілер; 2 - қақпақ; 3 –металдандыру камерасы; 4 - фосфинқұрамды газ алу сыйымдылығы; 5 - бюретка; 6,7 - крандар; 8 –мыс сульфаты ерітіндісімен сыйымдылық; 9 –мыс карбонатымен сыйымдылық.

Сурет 1. Металл және металл емес материалдарға мыс фосфор қабықшасын алу қондырғысы

Реакция соңында үлгілерді қондырғыдан алынып, жуылады. Бұл түзілген металл және бейметалл бетіндегі мыс фосфидінің қабықшасы ток өткізетін металдық қасиетке ие қабықша. Алынған қаптаманың электр өткізгіштік қасиеті Ц 4 354-М1 құрылғысымен зерттеліп, қаптаманың электр өткізгіштік қасиеті бар екендігі анықталған. Алынған мыс фосфидінің қабықшасының қасиетін жоғарылату негізінде химиялық және электролиттік әдіспен никель қаптамасын тұндыру процесі жүргізіледі.

Мыс-фосфор қаптамасын қондыру жолымен металданған диэлектриктердің алынуының негізгі параметрлері 3 кестеде келтірілген. Осы технология бойынша жоғары сапалы электр өткізетін қаптама пластмасса беттерінде, шыныда, керамика, мата және ағашта  алынған.

Алынатын қаптама адгезиясы беттік ауданның дайындалуына байланысты.

Мата, керамика, ағаш сияқты материалдарға тек майсыздандыру процесін жүргізген жеткілікті. Беттік ауданы жылтыр металл емес материалдарға (мысалы шыны, пластмасса) майсыздандырумен қатар қышқыл ерітінділерде өңдеу жүргізіледі. Бұл процесс қаптаманың адгезиясын күшейтеді. Қышқыл ерітінділерде өңдегенде микрокеуектер түзіледі, бұл кеуектер фосфидке толады және қаптама мен материалдың беттік ауданының жабысуына себеп болады.

Пластмасса материалдарын сода ерітіндісінде майсыздандырып, H2O - 1 л –ге дейін K2Gr2O7-35 г/л, H2SO4 (98%) – 640-680 мл ерітіндісінде өңделеді, температурасы 400С 2 минут ұзақтығында. Температураны жоғарылату және қышқыл ерітіндісінде өңдеу пластмассаның беттік қабатын өңдейтін ерітіндінің диффузия жылдамдығын жоғарылатады.

Кесте 3 - Металл емес материалдарды металдандырудың негізгі операциялары

| № қ/қ | Операцияның аталынуы | Операцияны жүргізу мақсаты | Соңғы көрсеткіш |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қышқыл ерітіндісінде өңдеу | Микрокеуектердің түзілуі | Қабықшаның негізбен жабысу адгезиясы |
| 2 | Майсыздандыру | Майларды беттік ауданнан кетіру | Беттік ауданның суланғыштығы жоғары болуы керек |
| 3 | Мыс сульфаты ерітіндісінде өңдеу | Беттік ауданда мыс сульфаты қабықшасының түзілуі | Мыс сульфаты түзілген аудан |
| 4 | Кептіру | Артық ылғалдылықты жоғалту | Адгезияның жақсаруы |
| 5 | Фосфин құрамды газбен өңдеу | Мыс сульфатының фосфидке ауысуы | Мыс фосфидінің тығыз қабықшасының алынуы |
| 6 | Химиялық немесе гальваникалық қаптама қондыру | Қажетті қалыңдықпен металданған қабаттың алынуы | Бұйымға қажетті товар түрін беру |

Қышқыл ерітіндісінде өңделген үлгілерді жақсылап жуып 150-250г/л CuSO45H2O ерітіндісінде ұсталып, 18-200С  температурада кептіріледі.

Жоғары температурада кептіргенде мыс тұздарының жылдам кебуінің әсерінен біркелкі емес қаптама түзілуі мүмкін. Егер үлгі жақсы кеппей қалған болса қаптаманың ажырап бөлініп түзілгендігі байқалған.

Кептірілген үлгілерді фосфин құрамды газбен өңдеу үшін камераға салынады. Фосфин құрамды газбен өңдеу уақыты 10-30 минут. Егер өңдеу уақыты 10 миуттан төмен болса қаптама қалыңдығы теориялық мәннен 50-80% құрайды, яғни реакцияның толық жүрмеуіне байланысты. Ал егер 30 минуттан жоғары уақыт ұсталса қаптама қалыңдығы төмендейді. Активтендіру уақыты аяқталғаннан соң пластмасса үлгілері камерадан шығарылып жуылады және кептіріледі. Қалыңдығы 0,4-0,5 мкм сұр қара түсті ток өткізетін қаптамаға химиялық никель-фосфор қаптамасын алу келесі ерітінді құрамында жүргізілген, (моль/л):

NiSO47H2O–0,1;

NaH2PO2H2O-0,2;

NH4Cl-1.

немесе электролиттік әдіспен никель қаптамасын алу келесі ерітінді құрамында жүргізілген(г/л):

NiSO47H2O- 170;

MgSO47H2O-35;

Na2SO410H2O-60;

NaCI-300;

H3BO3-25.

Ток тығыздығы  i =0,6 А/дм2,

10-12минут.

Жүргізілген зерттеулер нәтижесінде бейметалл бетінде жылтыр металл қаптама алынады. Сонымен қатар, химиялық қаптамалар тұндыру процесімен бірге электрохимиялық жолмен де металданған бейметалл материалдарының бетіне қаптама алу мүмкіндігі зерттелген және алынған мәліметтер 4 –ші кестеде келтірілген.

4 кесте. Әр түрлі диэлектрик материалдар беттеріндегі мыс-фосфор қаптамасының қалыңдығы және оларға гальваникалық қаптама тұндыру мүмкіндігі

| № Қ/қ | Үлгі материалы | Алдын ала дайындау операциялары | Мыс - фор қаб-ң қалыңдығы, мкм | Гальваникалық қаптама тұндыру мүмкіндігі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиамид | Өңдеу ерітіндісі: K2Cr2O7 - 35 г/л; H2SO4(98%) - 640 - 680 мл; H2O - до 1л | 0,1-0,2 | - |
| 2 | Шыны | Өңдеу ерітіндісі: NaF–120 г/л, CH3COOH - 40 г/л, C2H5OH. - 300г/л. | 0,5-0,6 | + |
| 3 | Керамика | өңдеусіз | 0,5-0,6 | + |
| 4 | Ағаш | өңдеусіз | 0,5-0,6 | + |
| 5 | Мата | өңдеусіз | 0,6-0,7 | + |

Шыны үлгілердің беттік ауданына тегіс етіп натрий фторидінің ерітіндісі құйылады (120г/л) және үстінен келесі ерітінді құрамы жағылады, г/л: CH3COOH-40, C2H5OHректиф.-300. Осы ерітінділермен шынының беті өңделеді. Содан соң концентрациясы 150-240 г/л мыс сульфаты ерітіндісінде  ұсталып, ерітіндіде өңделген үлгілер кептіріліп камераға салынады. Фофин құрамды газбен өңдеу уақыты 15-20 минут. Нәтижесінде қара түсті  қалыңдығы 0,4 мкм ток өткізетін ары қарай металдандыру мүмкіндігі бар қаптама алынады.

Өлшемдері 83см ағаш үлгілерін концентрациясы 100-200 г/л мыс сульфаты ерітіндісінде өңдеп, содан соң 30 минут 30-400С температурасында кептіріп  металдандыру камерасына салынады. Өңдеу уақыты 15-30 минут. Алынған 0,4-0,5 мкм  қалыңдықтағы қаптамаға химиялық жолмен никель-фосфор қаптамасы қондырылады.

Мата үлгілерін концентрациясы 100-200 г/л мыс сульфаты ерітіндісінде өңдеп, 10-20 минут 30-400С температурасында кептіріп металдандыру камерасына салынады. Өңдеу уақыты 15-30 минут. Алынған 0,6-0,7 мкм  қалыңдықтағы қаптамаға химиялық немесе электролиттік жолмен никель-фосфор қаптамасы қондырылады.

Жүргізілген эксперименттердің нәтижесінде пласмасса мен шыныда жартылай жылтыр металл қаптамасы алынды. Ал басқа диэлектрик материалдарында материалдың сыртқы көрінісін қайталайтын қаптама алынды. Жалпы жүргізілген жұмыс бойынша металл емес материалдарға мыс фосфиді қабықшасын қондыру арқылы металдандырудың технологиясының принципиалды схемасы 2 суретте келтірілген.

Алынған жартылай жылтыр қаптама қара түске ие және қалыңдығы 0,3-0,6 мкм –ді құрайды.

Қаптама металдық жылтырлыққа ие және электр тогын жақсы өткізеді. Өңделген әдіс металл емес материалдар бетінде қымбат және аз кездесетін палладийді қолданбай металл қаптамасын алуға мүмкіншілік береді, сонымен қатар жоғары температураны қажет етпейді. Бұл әсіресе термотұрақтылығы төмен полимерлі материалдарды металдандыруда ең негізгі мәселе болып табылады. Егер алынған мыс фосфидінің қалыңдығы жеткіліксіз болса, онда ары қарай химиялық немесе электролиттік жолмен металл қаптамасын қондыру мүмкіншілігі бар.

Қаптама қалыңдығын есептеу келесі формуламен анықталған:

(17)

Мұндағы:  δ – қабықтың қалыңдығы, мкм;

υ – алынған қабықтың массасы, г;

d – мыс фосфидінің тығыздығы, г/м3;

S – үлгінің беті, дм2.

Қабықшаның негізбен жабысуы "майыстыру" және де "тор" сызу тәсілімен зерттелген. Ол үшін қапталған қаптаманы қабыршақтанғанға дейін пластинаны майыстырады немесе өткір затпен тор сызып қабықтың қабыршақтануын көзбен бақылайды. Алынған мыс-фосфорлы қабықтың құрамы ренгенофазалық анализ көмегімен зерттелген [12].

Бұйым бетін дайындау

(механикалық өңдеу )

Металл емес

материал

Ыстық және суық суда жуу

Химиялық майсыздандыру

NaOH – 100г/л; Na2CO3  – 50 г/л;

tc0  30 – 400С,  10 мин.

Өңдеу ерітіндісі: K2Cr2O7 - 35 г/л; H2SO4(98%) - 640 - 680 мл.

Суық және ыстық суда жуу

Мыс сульфаты ерітіндісінде өңдеу

CuSO4*5H2O –  200 г/л; Өңдеу уақыты 10-20  мин.

Фосфин құрамды газбен өңдеу;

Процестің температурасы – 20-250С;  процестің ұзақтығы 20мин.

### Кептіру

t = 20-25°С;

6,2-0,2 мин.

### Кептіру

t = 20-25°С;

Салқын суда жуу

Соңғы өнім «Металданған металл емес материал »

Сурет 2. Металл емес материалдарға мыс фосфиді қабықшасын қондыру арқылы металдандыру технологиясының принципиалды схемасы

Бақылау сұрақтары:

- Бейорганикалық бұйымдарды металдандыру қандай мақсатта жүргізіледі?

- Өндірісте бейорганикалық диэлектриктерді металдандыру әдісінің түрлері қандай ?

- Металданған пластмассаның металл және пластмассамен салыстырғандағы артықшылықтары және кемшіліктері.

- Бейорганикалық диэлектриктерді металдандырудағы бұйым беттерін дайындау.

- Металдарды химиялық және электролиттік тұндыру жолы.

- Сенсибилизирлеу туралы түсінік.

- Бейорганикалық диэлектриктерді активтендіруде қолданылатын ерітінді құрамы.

- Бейорганикалық диэлектриктерді активтеу ерітінділерін дайындау және реттеу.

- Бейорганикалық диэлектриктерді активтендіру туралы түсінік.

- Тікелей активтендіру тәсілінің қолданылуы және ерітінділер.

- Пластмассалы бөлшектерді өңдеудің негізгі сатылары.

- Коллоидты күйдегі металл түрінде каталитикалық қабаттың түзілу процесінің сатылары.

III ТАРАУ ХИМИЯЛЫҚ ӘДІСПЕН АЛЫНАТЫН ҚАПТАМАЛАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ТҰНДЫРУ ПРОЦЕСІ

3.1 Химиялық мыстау

3.1.1 Химиялық мыстау процесінің жүру механизмі

Химиялық мыстау баспа өндірісінде жоғары практикалық мәнге ие болды. Химиялық мыстау жай және көп қабатты екі бетті баспа сызбаларының ашық тесіктерін металдандыруда қолданылады. Бұл мақсатта күміс тек қана қымбат болғандықтан емес,сонымен қатар ол ауаның жоғарғы ылғалдылығында пластмасс бетінен жойылып кетуі қажет емес электронды эффект туғызатын фенол болуымен қолайсыз болып табылады. Сондықтан сызба баспасы өндірісінде химиялық мыстауды шет елдерде көптеп қолданады. Қазіргі таңда кейбір металл бөлшектері мен бұйымдары химиялық жолмен ток өткізгіш қабат түзетін мыстау жолымен алынған пластмассалармен ауыстырылып отыр. Химиялық жолмен ток өткізгіш қабат түзіп, одан кейін электрохимиялық жолмен никельді, хромды немесе басқа қаптамамен декоративті және коррозияға берік қабат алынады. Пластмасты металдандыру пластмасты ескіруден қорғайды және бұйымның беткі қабатын мейлінше әдемі етіп көрсетеді. Радиоэлектроникада металдарды прибордың электростатикалық және электромагниттік экрандалуын қамтамасыз етеді және олардың сұраныстарын қанағаттандырады [13].

Металданған пластмасс бөлшектерді металл бөлшектермен алмастырғанда массасы және приборлар мен бұйымдардың тұрақтылығы кішірейеді, сондықтан пластмассаларды металдандыру радиоэлектроникада , автомобиль құрылысында, телефон аппараттары мен велосипед бөлшектерінде тағы басқа өндірістерде кеңінен қолданылады. Кейбір жағдайларда мыс металл мен диэлектриктің кезектесіп қондырылған қабатынан тұратын химиялық жолмен қалың қабат түзеді. Кейде қиын қабатты мыстау: металл – жартылай өткізгіштік – диэлектрик төселеді. Мысты айнаға сұраныс шынының тегіс бетін мыстаудың рационалды әдісті қолдануды талап етеді.

Профилактикалық металл бұйымдардың қаптаманы қажет етуі кеңейтілген сайын темірді, алюминийдің және басқа да металдардың химиялық мыстауына көңіл аударылады. Сонымен қатар мыс никельдің химиялық жолмен алынуына қарағанда жылтырырақ және химиялық мыстау суықта іске асады. Химиялық мыстау гальванатехниканы және шойын бөлшектерін цементтерде сол аумақты қорғауға қолданылады.

Қазіргі уақытта бұл процестің механизмін анықтайтын бірнеше теориялар бар. Химиялық мыстау процесінің негізі мысты оның комплексті тұздарынан сілтілік ортада формальдегидпен тотықсыздануы мына теңдеу бойынша жүргізіледі:

Cu2+ +2HCOH +4OH- Cu +H2 +2HCOO- +2H2O			(18)

Мыстау процесі 2 реакциямен анықталады:

а)формальдегидтің дегидрогенизациясы:

CH2O +OH- = H2+HCOO-							(19)

в) Cu (ΙΙ) сутегімен тотықсыздануы:

Cu (ΙΙ) +H2+2OH-  Cu +2H2O						(20)

Бұл реакцияға белсенді сутек қатысуы мүмкін.

Соңғы кездері бұл процестің каталикалық және автокаталикалық екені айтылып жатыр. Ерітіндіде оттегі жоқ болғанда ғана сутегі бөлінеді. Содан кейін инертті газдармен өшіргенде сутегі бөлінуін тоқтатады. Осы жерден бір қорытындыға келуге болады, яғни біз формальдегидтті сутегінің каталитикалық тотығуымен жұмыс істеп жатырмыз:

2CH2O +1/2O2 +2OH-  2HCOO- +H2O +H2				(21)

Бұл реакция бөлме температурасында катализатордың әсер етуі арқылы жүреді. Катализдің схемасы:

Cu +1/2O2  CuO								(22)

CuO +2CH2O +2OH-  Cu +2HCOO- +H2O +H2				(23)

Осыдан шығатыны, суықта мыс металы формальдегидтің дегидрогенизациясын болдырмайды, мейлінше Cu (ΙΙ) тотықсыздану механизмі болжамдалған бірінші стадия дегидрогенизациясының шамалы болуы мүмкін деп түсіндіріледі.

Химиялық мыстау процесінде металл бетінің каталитикалық әсерін электрохимиялық теория түсіндіреді, ол теория бойынша катализатордың жоғарғы бөлек аудандарында Cu (ΙΙ) – нің катодты тотықсыздануы және анодты CH2O тотығу процестері болады.

Катализатор формальдегидтен мыстың ионына қиындатылған электрон тасушы қызмет атқарады.

3.1.2 Химиялық мыстау ерітінділерінің құрамы

Химиялық мыстау процесін 5 кестеде келтірілген ерітінділерде өткізіледі. Ерітінді №1 мыс тұзының төмен концентрациясына байланысты өнімділігі төмен, бірақ ерітіндінің жоғарғы тұрақтылығымен ерекшеленеді. Мыстың тұну жылдамдығы 0,8-1,0 мкм/сағ, жүктеме тығыздығы 2÷2,5 дм2/л. Мыстау ұзақтығы 20÷30 минут.

Ерітінді №2 үлкен өнімділікпен бірақ аз тұрақтылықпен ерекшеленеді. Мыстың тұну жылдамдығы 2÷4 мкм/сағ. жүктеме тығыздығы 2÷2,5 дм2/л. Мыстау ұзақтығы 10÷15 мин. Ерітінді №3 мыстың қалың қабаттарын тұндыруға арналған, өйткені олар жоғары тұрақты ерітінділер қатарына жатады және ұзақ уақыт қолданылады [14].

Кесте 5. Химиялық мыстау ерітінділері

| Компоненттер | Ерітінді компоненттерінің концентрациясы, г/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Күкірт қышқылды мыс (кристаллогидрат) | 10-15 | 25-35 | 25-35 |
| Сегнет тұзы | 50-60 | 150-170 | - |
| Нарий гидроксиді | 10-15 | 40-50 | 30-40 |
| Нарий көмірқышқылы | 2-3 | 25-35 | 20-30 |
| Трилон Б | - | - | 80-90 |
| Формалин (40 -ті), мл/л | 15-20 | 20-25 | 20-25 |
| Натрий тиосульфаты | 0,005-0,0010 | 0,002-0,003 | - |
| Хлорлы никель (кристаллогидрат) | 2-3 | 2-3 | - |
| Роданин | - | - | 0,003-0,005 |
| Прогресс жуу құралы | - | 0,5-1,0 | - |
| Теміркөктүсті калий | - | - | 0,10-0,15 |

Химиялық мыстау ерітінділерінде ұзақ уақыт сақталғаннан кейін формальдегидтің Каницарро реакциясы бойынша ыдырауы жүреді:

(24)

3.1.3 Химиялық мыстау ерітіндісін түзету және дайындау

Ерітіндіні даярлау және түзету (1 және 2 ерітінділер). Химиялық мыстау ерітінділері ұзақ сақталғаннан кейін жарамсыз болып қалады. Себебі Канниццаро реакциясы бойынша формальдегидтің ыдырауы болады. Ерітінді даярлау үшін кейбір көлемді суда күкірт қышқылды мысты және хлорлы никельді ерітеді, ал басқа бір көлемде калий-натрий шарапқышқылын, натрий гидроксидін және көмірқышқылды натрийді ерітеді. Бірінші ерітіндіні араластыру кезінде екінші ерітіндіге құяды және ерітінді деңгейі белгіленген мөлшерге дейін жеткізіледі.

Тұрақтандырғыш пен формалинді жұмыс кезінде ерітіндіге мыстау процесіне 4-5 мин қалған кезде енгізеді, ол кезде өндірістік формалиннің құрамында негізгі заттардың 40 % болатынын естен шығармау керек.

Химиялық мыстаудан алынған ерітіндіні қышқылда тексереді (рН=12,2-12,7 аралығында болуы керек). Ерітінді рН (қышқылдығын) сақтау кезінде тұрақтандырғыш мөлшері мен формалин санын реттеуде ерітінді ұзақ уақыт жеткілікті жұмыс істей алады. Жұмыс істеп тұрған ерітіндіге бақылау жасап түзетуді химиялық талдаудың тәртіптері бойынша іске асырады. Ерітіндіні түзетуді әдеттегідей жұмыстың бастапқы кезінде, мысты, сілтіні, формалинді күн сайын сегнетті тұзбен 3-4 күнде бір рет түзету жүргізіледі.

3 ерітіндіні трилон Б-мен даярлау және корректирлеу. Негізінде ерітіндіні дайындау мен темір сұр түсті калийді күкіртқышқылды мыс мөлшерін жеке үлкен емес су көлемінде ерітеді. Жеке ыдыста натрий гидроксидін және натрий карбонатын, сонымен қатар ерітіндіге есептелген трилон Б мөлшерін қосады. Тұрақтандырғыш ерітіндісін дайындау, ол үшін 0,25 г роданинді дистильденген суда ерітеді, оған 2-3 тамшы натрий гидроксидінің ерітіндісін қосамыз да 1 л суға дейін жеткіземіз. Күкіртқышқылды мыс ерітіндісін трилон Б-мен араласқан натрий гидроксиді ерітіндісіне құямыз да жақсылап араластырып, теміркөктүсті калий мен роданинді қосамыз. Ерітіндіні сүзіп, берілген көлемге дейін су құямыз да рН мөлшерін анықтау қажет. Оның шегі 12,6-12,8 болуы керек. Ерітіндіге формалинді жұмыс басында 10-15 минут бұрын қосады. Трилон Б 10 г/л ден 3-4 жұмыс күні сайын қосады.

3.1.4 Химиялық мыстау процесінің негізгі заңдылықтары

Формалинмен мыстың орнына келу механизмінің соңғы зерттеу нәтижесіндегі мыстың тотықсыздану процесінің электрохимиялық сипаты және формалиннің қышқылдануы орнатылды.

Мыстың тотықсыздану процесінің негізгі жиынтық қосылысуы мынадай:

(25)

Бірақ химиялық мыстау процесінде бірнеше кері әсері болады, ол ерітіндінің жеке компоненттерінің шығынының жоғарылауына алып келеді. Мыстың тотықсыздану реакциясының негізгі теңдеуі бойынша екі валентті мыстың бір моліне формалиннің г/моль керек, бірақ формалиннің практикалық шығыны жоғары, өйткені сілтілік ерітіндіде формалин Канницарро реакциясына қатысады:

(26)

Яғни,  жарты молекуласы құмырсқа қышқылына дейін қышқылданады, ал жартысы метил спиртіне дейін тотықсызданады. Сонымен бірвалентті күйге дейін мыстың тотықсыздануы жүреді.

(27)

Мыс тотығының пайда болған бөлшектері кристаллизация ортасы болады немесе реакция есебінен металды мысқа айналады: ; Осы және басқа жағдайдың химиялық мыстау көлемінде металл мыстың түсуі байқалады.

Ерітіндіні тұрақтандыру мақсатында, яғни ұзақ уақыт бойы оның жұмысқа қабілеттілігін сақтау келесі қажеттер арқылы сипатталады:

-мыстың концентрациясы аз ерітінділерді қолдану есебінен мыстау процесінің жылдамдығын төмендету;

-жүктелетін беттің өлшемін азайту, тұнбаланылатын бет ерітінді көлемі қатынасы 2,5 дм2/л көп болмауы керек;

- тотығуы үшін ерітіндіні сығылған ауамен араластыру;

-химиялық мыстау ерітіндісіне арнайы тұрақтандыратын заттарды қосу,  пайда болуын болдырмайды;

Тұрақтандырғыш ретінде әртүрлі заттар қосылады. 3-кестеде келтірілген ерітінділерде тұрақтандырғыш ретінде: тиосульфат, роданин, теміркөктүсті калий қолданылады.

Сонымен қатар цианид, феррицанид, диаминоқышқыл, тиазолдар қолданылады. Тұрақтандырғыштар химиялық мыстау ерітіндісіне 0,0005-0,001 г/л мөлшерінде қосылады. Оларды көп  мөлшерде ерітіндіге қосу мыстың тотықсыздану реакциясын толық тоқтатуы мүмкін [15].

Химиялық мыстау процесінің спецификасы төменде келтірілген ванналарда жұмыс істеу ережелерін сақтау қажеттілігімен түсіндіріледі:

1. Химиялық мыстауға ұшырайтын бөлшектерді ілінетін құрылғыларда газтәрізді сутегінің еркін шығуын қамтамасыз ететіндей және газды қапшықтардың түзілмейтіндей орналастырады.

2. Химиялық мыстау процесіндегі бөлшектерді пластмассалы бөлшектер бетіне жабысатын ерітіндінің  жаңаруы мақсатында шайқайды.

3. Химиялық мыстау ерітіндісінің өздігінен ыдырауын болдырмау үшін монша түбінде  және қабырғаларында металдық мыс және басқа кристанулар іздерін болуына жол бермеу керек. Мыстың пайда болған бөлшектерін тұндыру кезінде 1:1 қатынаста сұйытылған азот қышқылымен шаю керек, кейін сумен мұқият шаю керек.

4. Ілгіштерді қайта қолдану кезінде оларда түзілген металдық қаптаманы жою керек, ал химиялық мыстау моншасында ол металдың ерітіндіге түсу көзі бола алады.

5. Химиялық мыстау моншасы металдық бөлшектердің қолданылуын болдырмайтын ерітіндіні үздіксіз сүзгілеуге арналған құрылғымен жабдықталуы керек.

6. Химиялық мыстауға арналған ерітінді үздіксіз жұмыс кезінде ауысымды екі реттен кем емес химиялық талдауға ұшыратады.

Кесте 6. Химиялық мыстау кезіндегі негізгі ақаулар мен оларды жою тәсілдері

| Ақаулар | Мүмкін себептері | Жою тәсілдері |
| --- | --- | --- |
| Бөлшектерде жабылмаған аймақтардың болуы | Сенсибилазациялау және активтеу ерітінділер құрамындағы өзгерулер. Газтәрізді қапшықтардың түзілуі, бөлшек бетінің ерітіндімен біртекті емес шаю | Ерітінділердің жарамдылығын тексеру, оларды реттеу немесе жаңалармен алмастыру, моншада бөлшектерді сілкуді жүргізу |
| Ваннаның ішкі бетінде металдың өздігінен тұнуы | Ваннаның дұрыс тазаланбауы,мыстың және басқа да металдың тотықсыздану көзінің болуы | Ерітіндіні сүзіп алады, моншаны азот қышқылымен тазалау |
| Бөлшектердің бетінде мыс тұнбаға түспейді | рН-ң мәні (рН<10,5) Ерітіндіде формалиннің жетіспеушілігі. Ерітіндіде тұрақтандырғыштың жоғары концентрациясы | Ерітіндінің РН тексеріп, NaOH қосу мен оны реттеу Ерітіндіге формалин қосу Тұрақтандырғышсыз жаңа ерітінді қосу |
| Бөлшектерде тұндырылған мыс қабаты | Бөлшектер бетінің улануы. Ерітіндінің жоғары рН-ы | Улану уақытын төмендету рН-ты сұйытылған H2SO4-ті қосу жолымен төмендету |

3.2  Химиялық никельдеу

3.2.1 Химиялық никель қаптамасын алу үшін қолданылатын электролиттер

Химиялық никельдеу кезінде күрделі конфигурациялы беттердің өзінде тегіс қаптамалар алынады. Қаптамалардың құрамында фосфордың немесе бордың болуы (гипофосфитпен немесе боргидридтің тотықсыздануы кезінде) оларға беріктік, коррозиялық және соққыға төзімділік қасиеттерімен қамтамасыз етті, сондықтан никель қаптамалары кең тараған қолданысқа ие болды. Металдың гипофосфитіне дейін никель иондарының тотықтықсыздануы және никель қаптамаларын алу мүмкіндігі ертеректерде сипатталған, ал химиялық никельдеудің бастамасына негіз болған 1944-1948 жылдарда Бреннер және оның қызметкерлері болды.

1952 жылдан бастап АҚШ-та, кейінірек басқада елдерде өндірістік масштабта металдық бұйымдарды химиялық никельдеуде Каниген процесін пайдалана бастады. 1957-1958 жылдарда Нибодурдың – тотықсыздандырғыш ретінде боргидрид немесе оның туындыларын қолданылатын химиялық никельдеудің әдісі жасалды («Бастер» фирмасы, ФРГ). Соңғы уақыттарда химиялық никельдеуді, функцияналдық мақсатта диэлектриктерді металдандыруда (электронды өнеркәсіп бұйымдарында, резисторларда, электромагнитті экранда, жартылай өткізгіштердегі байланыстырғышта, металданған кварцты резанаторларда) және пластмассаны әрлік металдау кезіндегі электр өткізгіштерінің астыңғы қабатын алу үшін қолданады [16].

Химиялық никельдеудің барлық ерітінділері беттік аудандары активтелген диэлектрик материалдарын металдандыру үшін жарамды болады.

Гипофосфитті қолдану арқылы химиялық никельдеуге көптеген жұмыстар жасалған.

Көптеген ертінділердің жалпы формадағы құрамы, (ммоль/л):

Ni (II) тұзы				5÷250 (көбінесе 50÷200)

Гипофосфит			15÷650 (көбінесе 100÷300)

Никель ерітіндісіне лигандалар, буферлері ерітінділер, тұрақтандырғыштар, жылтыр түзушілер және басқалар қосылады.

Никельдің тұздарының ішінде жиі қолданылатыны оның сульфаты немесе хлориді болып табылады. Сонымен қатар оның ацетатын, карбонатын, гипофосфитін, сульфатын да қолдануға әбден мүмкіншілік бар.

Негізінде гипофосфитті натрийдің тұзы ретінде немесе аммонитдің, калцийдің, никельдің тұздары ретінде енгізеді.

Гипофосфит, никель иондарын ерітіндінің рН-ы 3 және одан да жоғары кезінде тотықсыздандырады. Негізінде никельдеу процесінде тотықсызданған никельдің 1 моліне гипофосфиттің 2 молі жұмсалады (NaH2PO2 H2O, H2 көбі қаптаудың 1г сәйкес келеді). Осындай жағдайда гипофосфиттің біраз бөлігі каталитикалық түрде никельдің бетінде ыдырайды. Гипофосфиттің жұмсалған шығынының тиімділігі - қолдану коэффиценті арқылы анықталады, ол реакцияға жұмсалатын, металдық никельмен элементарлы фосфордың түзілуіне алып келетін гипофосфиттің теориялық мөлшерінің реакцияласқан гипофосфиттің жалпы көлемінің қатынасымен есептеледі.

Қолдану коэффициентінің ерітінділердегі жоғары болуы никельдің тотықсыздануын басқа да бірдей жағдайларда жылдамдығын қамтамасыз етеді және ол енгізудің деңгейлеріне байланысты да жоғарылайды. Қолдану коэффициентінің мәні оны есептеп шығаруға арналған теңдеуді таңдап алуға да байланысты болмақ.

Ni2++2H2PO2-+2H2O Ni→Ni+2H2PO- 3 + H2  + 2H+ 			(28)

теңдеуінің негізінде 70-90% -ға тең гипофосфиттің қолдану коэффициентін алады.

Тәжірибе жүзінде химиялық никельдеудің екі түрлі ерітіндісі қолданылады: қышқылдық (рH=7), сілтілік (рH=8-11). Қышқылды ортада никельдеу процесі, тек ерітіндіде никель (II) және гипофосфит болғанда ғана жүреді. Алайда процесті тұрақтандыру үшін буферлі қоспаларды енгізу міндетті түрде жүргізіледі. Себебі никельді тотықсыздандыру процесіндегі H+ ионының түзілуі, процестің жылдамдығының төмендеуіне немесе мүлдем тоқтауына алып келеді. Көбінесе, ацетатты буферлі жүйелерді, сонымен қатар цитратты, гликолятты, локтатты және басқаларын қолданады.

Негізінде никель – реакция өнімі – фосфитпен рH>3 кезінде аз еритін никель фосфитін түзуі мүмкін, және ол түзілген жағдайда қаптауды бұзып процесті қиындатады, сол үшін никельдеу ерітінділеріне көбінесе лигандалар енгізіледі, онымен никель иондары аса берік комплекстер түзеді де, ерітіндіде рH үлкен мәндерінде және фосфит концентрациясында болады. Бұл жағдай ерітіндіні көбірек оны түзету үшін және ондағы фосфит ерітінділерінің көптеп жиналып қалған кезінде қолдану аса тиімді.

Қышқыл ерітінділердегі никель ионына лиганда доноры ретінде – сүт қышқылын, амино сірке қышқылын (гликоль), лимон және гликоль қышқылдарын немесе олардың тұздарын қолдану ұсынылған. Лигандалар бір мезгілде буферлі ерітінділердің  қасиетінде де қолданыла алады.

Органикалық қосылыстарды- буферлі және лигандалар ретінде қолдану никельді тотықсыздандыру процесінің жылдамдауына өте үлкен әсер етеді. Олардың көбі никельді тотықсыздандырудың жылдамдығының жоғары болуы, енгізілетін қоспаның мөлшеріне байланысты. Қоспаның белгілі-бір мөлшерін қосқаннан кейін, жылдамдықтың максимальды болуы өте үлкен мәндерге жетуі мүмкін. Сондықтан кейде мұндай қоспаларды жылдамдатқыштар деп атайды. Мысалы оларға-молен, янтарь, пропион қышқылдары, фтор иондарын жатқызуға болады.

Осындай қоспалардың арқасында болатын процестің жылдамдауы, тек әлсіз буферлі ертінділерде ғана байқалады. Ол буферлі ертінділердің қасиеттеріне негізделген, ал қоспаның көп мөлшерін қосқаннан кейін жылдамдықты төмендету- адсорбирленген органикалық заттың каталитикалық бетін блоктау арқылы жүргізіледі.

Никельге арналған лиганда қоспалар никель тотықсыздануындағы процесте комплекстер түзіп, оны қиындата түседі және каталитикалық процестің өтуін баяулатады [17].

Никельдеудің сілтілік ерітінділердің негізгі компоненті никель ионының лигандалары болып табылады, ол никельдің гидроксидінің немесе фосфитінің түзілуіне кедергі жасайды.

Көбінесе донор – лигандалар ретінде аммоний тұздары мен цитратының қоспасы қолданылады. Сонымен қатар сульфанатпен, пирофосфатпен, этилендиаминмен ерітінділері белгілі.

Қиын жағдайда никельді тотықсыздандыру жылдамдығы ерітінді компоненттерінің концентрациясына, рH мәндеріне, температураға, ваннаны толтырудың деңгейіне де байланысты болмақ. Температураны жоғарылатқан кезде, никельдің тотықсыздануы экспоненциалды түрде жоғарылайды. Никельдеудің көптеген ерітінділері 60-900С температура кезінде жұмысты  өткізуге негізделген. 900С температурадан жоғарылататын болсақ, жылдамдық 20-30 мкм/сағ. жетуі мүмкін.

Құрамында гипофосфиті бар химиялық никельдеудің ерітіндісі салыстырмалы түрде тұрақты және дұрыс таңдалған технология бойынша ерітінді көлемінде никельді тотықсыздандырмай-ақ ұзақ өте береді. Алайда жұмыстың жақсы өтуін қамтамасыз ету мақсатында ерітінділерді ұзақ қолданатын болсақ, оларға тұрақтандырғыш қоспалар қосылады. Никельдеу ертінділерінің аса жиі қолданатын тұрақтандырғыштары ретінде қорғасын қосылыстарын (1-5мг/л) айтуға болады, ерітіндідегі Pb2+  шоғырын тұрақты қамтамасыз ету үшін қорғасынның аз еритін тұздары PbS, PbCrO4 қолданылады. Осыдан бөлек, тұрақтандырғыш ретінде басқа да металдардың қосылыстары (HoO3, As, Sb, Bi, Sn тұздарын), әртүрлі тио қосылыстары (S2O32-,тиомочевина, диэтил-дитиокорбанат, ксантат), ционидтер, нитро қосылыстар, малеин ангидриді, оттегі және т.б. пайдаланылады.

Металдарды химиялық никельдеу кезіндегі алынатын компоненттер МЕСТ 9.047-95 бойынша регламенттелген (металдық және металдық емес бейорганикалық қаптау ).

Кесте 7. Химиялық никельдеу ерітінділерінің құрамы және жұмыс режимі

| Компоненті мен режимі | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | № 7 | №8 | №9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NiCl2 6H2O | - | 6 | 26 | 30-54 | - | 40-50 | 30 | 45 | - |
| NiSO47H2O | 30 | - | - | - | 22 | - | - | - | 25 |
| NaH2PO2H2O | 10 | 8 | 24 | 18-70 | 20 | 30-60 | 10 | 20 | 25 |
| NaCH3COO3H2O | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Na3C6H5O72H2O | - | - | - | 50-100 | - | 60-90 | 84 | 45 | - |
| Басқада қосылыстар | - | - | 27 | 0-30 |  | 10-30 | 50 | 50 | 50 |
| рН | 4-6 | 4,5-5,5 | 4,6 | 5-6 | 4,3-4,6 | 5-6 | 8-10 | 8-8,5 | 10-11 |
| Температура, 0С | 90 | 82-84 | 90-100 | 55-65 | 60 | 60-65 | 95 | 80-85 | 65-75 |
| Никельдің тұну жылдамдығы, мкм/сағ | 25 |  | 20 |  | 1,5 |  | 6,5 | 10 | 15 |

7 кестеде көрсетілген никельдеу ерітінділерінің ішінде ең маңыздылары №1 және №7; ал №3 ерітінді Батыс Еуропа және АҚШ-тың өнеркәсіптерінде өте ұзақ уақыт қолданылып келеді. №4 және №6 ерітінділер АҚШ-та және Англияда өндірістегі пластмассаны металдандыруда қолданылады, ал №5 ерітіндіні АБС-пластиктерді никельдеуде, №2 және №8 ерітінділерді кварц және керамиканы никельдеу үшін пайдаланады. Осы аталған ерітінділер салыстырмалы жоғары температураларда (50-900С) жұмысты жүргізуде негізделген. Төмен температураларда пластмассаларды никелдеу кезінде никельдеудің көптеген ерітінділерінің ішінде никельдің тотықсыздануы өте баяу жүреді немесе олардың бастамасы қиын болады [18].

Бөлме температурасында никельдеуді жүргізу үшін № 9 ерітінді қолданылады. 25 0С температурада никельді тұндыру жылдамдығы 1,5 мкм/сағ тең. Сондықтан пластмассаларды металдандыру үшін №9 ерітінді ұсынылған. Оның құрамында 23 мл/л 28% NH4OH ерітіндісі, рН =10, никельдің тұну жылдамдығы 2,5 мкм/сағ (25 0С температурада) болады. Аммиак - никельдеудің салыстырмалы түрдегі жоғары және тұрақты жылдамдығын қамтамасыз етеді және ерітіндінің буферлігін анықтайды, сонымен қатар буфер ретінде тетраборатты да қолдануға болады, бірақ бұл жағдайда қаптаудың тұну жылдамдығы біршама төмен. Никельдеуді жоғары емес температурада жүргізуді сілтілі цитратты аммиакты ерітінділермен келесі мөлшерде қамтамасыз етуге болады, моль/л:

NiCI2 				- 0,5

Аммоний цитраты				- 0,4

NaH2PO2				- 1,0

NaOH				- рH 8 -ге дейін

300 C температурадағы никельдеу жылдамдығы 3 мкм/сағ., ал 50 0С кезінде 11 мкм/сағ тең. Бейорганикалық қосылыстардың аниондары (CІ-, SO42-) 0,7-0,3 моль/л концентрациясында никельдің тотықсыздануын тоқтататыны анықталды. Пластмассаны металдау үшін – никель-аммоний гипофосфиті түріндегі никельдің 8 г/л құрайтын ерітіндіні қолдану ұсынылып отыр, мұнда pH>8 кезінде ол аммиак қатысында жылдамдатылады немесе дәл осындай шоғырдағы никельдің никель-аммоний гликоляты және аммоний гипофосфитін қолдануға болады. Дәлелденгендей, осы аталған ерітінділер бөлме температурасында жақсы нәтиже береді, ал 400С кезінде никельдің жылдамдығы 6-12 мкм/сағ құрайды. АБС –пластиктерді никельдеу үшін ерітіндінің тиімді құрамы төменде келтірілген (г/л):

NiH2PO26H2O	-32;		Пропион қышқылы, мл/л	-50;

Na4P2O7   CoH2O	-20;		NH4OH		pH=7,8÷9,5 дейін;

NH4F			-10;

Сүт қышқылы, мл/л	-20.

30-600C температурада, никельдеу жылдамдығы (нақты 500C) – 10 мкм/сағ.

Алдын-ала никельдеуге арналған ерітінділер белгілі [19], ол никельдеу ваннасына негізгі массаны енгізудің алдында негізгі ерітіндінің палладиймен ластануының алдын-алу мақсатында жүргізіледі. Мұнда ерітінді бөлме температурасында жұмыс жүргізуге негізделген және оның құрамы келесідей болады, (г/л):

Ni(H2PO2)2  H2O		-27;		(NH4)2SO4 	-2,6;

CH3COONa		-5;		H3PO3 	-1,2;

pH= 5,5 ÷6;

никельдің тұну жылдамдығы  - 1 мкм/сағ.

Аса қарапайым сілті ерітінділерінде (8 кестеде) бөлме температурасына жақын температурада Ni (II) лигандалар және буферлік ерітінді ретінде аммиак пайдаланады. Никельдеу жылдамдығы максимум pH=8÷8,5 жоғары pH-та жылдамдық төмендеуі Ni(NH3)2+n комплексінің тотықсыздану қиындығына байланысты (n>4), сонымен қатар NH3-ң гипофосфиттің тотығуының тоқтауына әсер етуіне де байланысты.

Кесте 8.  Химиялық никельдеудің сілті ерітінділерінің құрамы

| Компоненті мен режимі | №1 | №2 | №3 |
| --- | --- | --- | --- |
| NiCl26H2O | 24 | 48 | 30 |
| NaH2PO2H2O | 32-42 | 20 | 10 |
| NH4CI | 27 | 27 | 30 |
| NH4OH (25%), мл/л | 30-35 | 65 | - |
| NaNO2 | 0,02-0,1 | - | - |
| pH | 9,0 | 8.9 | 8,2-8.5 |
| Никельдің тұну жылдамдығы 300C мкм/cағ. | 1,8 | 1.9 | 2 |

№1 ерітіндіге нитритті қосу арқылы оның тұрақтылығын қамтамасыз етуге болады, 200C кезінде NaNO2  мөлшері – 0,02 г/л, ал 400C кезінде – 0,1г/л. Осы жағдайларда никельдеудің жылдамдығы сәйкесінше 0,8-3,6 мкм/сағ. құрайды. Нитритті Co(III) қосылыстарымен ауыстыруға болады, мысалы, [Co(NH3)6](NO3)3 – ң 5-20 мг/л. №1 ерітіндіні қолданудың тиімді (оптимальный) шарттары: температура 30-400C, енгізудің тығыздығы – 1-2 дм2/л. Ерітіндінің буферлі сыйымдылығы – 0,008 бірліктегі pH-1г қаптама үшін, NaH2PO2H2O шығыны - 4-4,5 г – 1г қаптамаға, қаптаманың максималды мөлшері (оны түзету барысындағы  1л ерітіндінің тұну кезінде) – 30-40 г. Ерітіндінің активтенуге сезімталдығы жоғары – беттік аудандағы Pd жететін мөлшері  6 мг/м2-қа жуық.

АБС -2020-ны металдау үшін №1 ерітінді қолданылады, бірақ нитриттің орнына PICI2 пайдаланудың тиімділігі зор.

3.2.2 Тотықсыздану процесінің механизмі

Қазіргі таңда, Ni (ІІ)-ң каталитикалық тотықсыздануының электрохимиялық жолы кең тараған, осы жолға сәйкес процесс Ni (ІІ) катодта тотықсыздануы және Н2 РО2-ның анодта тотығуы сияқты жекелеген реакциялардан тұрады. Никельдеу процесінің стехиометриясы жайлы тәжірибиелік мәліметтермен үйлесіп реакцияның сызбасы келесідей:

анодтық процесс:

2H2 PO2+H2O 2 H2PO3+H2 + 2H+ +2е		 			(29)

катодтық процестер:

Ni2 ++ 2e – Ni									(30)

H2 PO2- + 2H++ e  P+2H2O 							(31)

2H++ 2e  H2									 (32)

(29) және (30) реакцияларының үйлесуі, никель тотықсыздануының қосынды (сумма) реакциясын келесідей көрсетуге болады:

Ni2++2H2PO2 -+ 2H2O  Ni +2H2 PO2-+ H2+2H+ 				(33)

(29) және (30) реакциялардың үйлесуі, фосфор түзілуінің келесі реакциясын береді.

2H2PO2 - + H+  P+H2PO3 + H+H2O 					(34)

ал (29) және (32) реакциялар гипофосфиттің каталитикалық ыдырау реакциясын көрсетеді. Никелдеу процесі кезінде фосфордың түзілуі (27) реакция бойынша электрохимиялық сынақтармен дәлелденген. Каталиттік процестің электрохимиялық моделі дәлелдегендей, жекелеген жүйелердегі анодтық және катодтық реакциялардың жылдамдығы, Ni (II) дің каталиттік тотықсыздануының жылдамдығына қарағанда төмен, алайда никельдеу ерітінділерінің үйлестірілген реакция шартында олар бір-бірін толықтыра отырып, реакцияны жылдамдатады. Бірақ осындай жағдайларда Н2РО2 –анодты тотығуының жылдамдығы никельдің потенциялына онша тәуелді емес және осы жағдайда никель бетіндегі гипофосфит тотығуының гетерогенді химиялық реакциясын баяулататын сатысы деп есептеуге болады.

Ацетатты ерітінділер жағдайында процестің кинетикалық параметрлері негізінде никельдеудің лимиттирлеуші жылдамдығының мүмкіндігі тек анодты және катодты реакциялардың шарттарына ғана емес, сонымен қатар таза химиялық процестердің шартына да тәуелді болады; Осы жағдайда катодты процестің ең басты сатысы ретінде – NiOHадс қарастыруға болады. Анықтамалар бойынша, никельдеудің пирофосфатты ерітіндісінің жылдамдығы [Ni(P2O7)]2- кешенді ионның катодты тотықсыздануымен лимиттирленеді [20].

Сонымен бірге процестің таза химиялық механизмі болатын Ni –дің гидроксоқосылыстары мен H2PO2 – ті тікелей әрекеттестіруді айтсақта болады.

Негізінде аталған каталиттік процесстің механизмін зерттеу қиынға соғады, себебі мұнда бірнеше катодтық процестер қатарласа жүреді.

3.2.3 Қаптамалардың қасиеттері

Гипофосфитпен тотықсыздандырылған никельді қаптамаларды алу барысында, әр уақытта фосфор түзіледі. Оның мөлшері әртүрлі көптеген факторларға соның ішінде ерітіндінің рН-на және оның буферлігіне де байланысты болады. Қышқылды ерітінділерден алынған қаптамалар (олардың алынуына да байланысты) 6-15% Р, ал сілтілік ерітінділерден алынған болса, 3-7% Р болады. Алайда сілтілік ерітінділерде, мысалы пирофосфатты ерітіндіден алынған қаптамада фосфордың құрамы 13 % дейін болуы мүмкін.

Қаптамалардағы фосфор бірқалыпсыз орналасатын болғандықтан, қаптамалардың қабатталуы да осыдан түсіндіріледі.

Көптеген зерттеулерге жүгінетін болсақ жаңадан қапталған қаптамалар –никельдегі фосфордың тараған қатты қанықтырылған ерітіндісі болып табылады. Егер қаптамалардың құрамында 7% -ға дейін фосфор болатын болса, онда оның құрылымы кристалдық формаға ие болады, ал-егер фосфор құрамы одан да көп болатын болса, онда құрылымын аморфты (сұйық-аққыш күй) немесе ол аса жоғары дефектті торлы кристалдық формада болады. Кейбір мәліметтерде фосфордың мөлшері қаптамаларда Ni2Р фосфиді түрінде болатындығы айтылған.

Төменде ерітіндінің рН-на байланысты қаптаманың құрамындағы фосфордың мөлшері келтірілген:

рН					 5,8	5,0	4,5	4,0	3,0

Р, массалық мөлшері (%)	2,2	3,5	8,9	11,4	14,1

Каниген әдісімен алынған никель-фосфор қаптамасының құрамында 7-10  фосфордан басқа 0,0005  N2; 0,0023  O2; 0,04  С; 0,0016  Н2 ( 20 см3 / 100 г ) , сонымен  қатар Со, Al, Fe, Cu, Mn, Pb  және Si қоспалары бар.

Қаптамаларды 200оС жоғары температурада термо өңдейтін болсақ, аса тұрақты Ni3Р фосфиді түзіледі. Мұндағы қаптамалардың тығыздығы, таза Ni-ді қаптамаға қарағанда төменірек және 7,9-8,25 г/см3 құрайды.

Механикалық қасиеттері. Химиялық никельді қаптамалар өзінің жоғары тығыздығымен – (5-6) × 109 Па (Виккерс бойынша) ерекшеленеді, және осы қасиеті өте қатты электрохимиялық Ni қаптамаларына немесе жұмсақ хром қаптамасымен сәйкес келеді. Оны термоөңдеген кезде, олардың беріктігі жоғарылап, максималды мәндерге (9-10)×109 Па 4000  С – де жетеді. Қаптамалардың тегістілік модулі 1,2 ×1011 Па ға тең болса, онда ол термоөңделгеннен кейін 1,9 × 10 11 Па-ға жетеді. Созылу қаттылығы (4-8) × 108 Па – ға тең.

Химиялық тұну арқылы жасалған никельді қаптамалардың пластикалық қасиеті жоғары емес, бірақ кейбір жағдайларда ол гальваникалық никельдің жылтыр қабатының пластикалық қасиетінен де үзіп алғаннан кейінгі салыстырмалы ұзындығы 1-3  интервалы арасында болады.

Термиялық таралудың коэффициенті (1,3-14,5) х 10-6 1/ о С  тең. Алыну шарттарына байланысты қаптамалардың құрамында әртүрлі қалдық ішкі кернеулер болады.

Электрөткізгіштік қасиеттері. Химиялық тұндырылған никельдің электрөткізгіштігі, таза никельге қарағанда айтарлықтай 15-20 есеге төмен. Ni – Р қаптамаларының меншікті көлемдік кедергісі (3-6)×10-7 Ом (таза Ni үшін – 6,9×10-8 Ом) тең. Мұндай айырмашылықтардың болуы қаптамалардың құрамындағы фосфордың болуымен түсіндіріледі. Сонымен қатар оған басқа да әртүрлі факторлар әсер етеді, олар қаптамалардың құрылымын, ерітіндінің құрамын, тотықсыздану температурасын өзгерте алады.

Жұқа никельді қаптамалар да аса жоғары меншікті электрлік кедергіге ие .

Қаптамаларды термоөңдеу кезінде олардың қалыңдығы төмен болса электрлік кедергісі төмендейді.

Коррозиялық тұрақтылығы. Негізінде, Ni – Р қаптамаларын басқа қаптамалармен салыстырғанда мұндай қаптамалардың коррозиялық тұрақтылығы жоғары. Ол олардың құрамындағы фосфордың болуымен, ал олардың ұшқыштығының төмен болуымен түсіндіріледі. Алайда кейбір мәліметтер бойынша, қаптаманың құрамында 4-5% Р болса, сілтілі ерітінділерден алынған қаптамалар гальваникалық Ni-ге қарағанда жылдамырақ коррозияға ұшырайды, сондықтан металданған пластмассалардағы қаптамалар түлей бастайды.

3.2.4 Басқа да тотықсыздандырғыштарды қолдану арқылы никель қаптамасын алу

Басқа да тотықсыздандырғыштарды қолдану арқылы никель қаптамасын алу құрамында гидразині бар, атап айтқанда гидразин-гидраты, оның сульфаттары мен хлоридтері (N2H4H2O, N2H4H2SO4, N2H42HCl) ерітінділерден алынатын никельді қаптамалар жатады, оны алғаш рет ғалым Левин зерттеген. Ол жұқа никельді қабықшаларды сілтілі ерітінділерден алды (10-500нм). Мұнда лиганда ретінде –тартрат, цитрат иондары қолданылды. Көрсетілген тотықсыздандырғыштар таза никель қаптамасын тұндыруға мүмкіндік береді (97,1-99,5 ), олардың құрамында фосфор және бор болмайды. 9 кестеде кейбір гидразинді ерітінділердің құрамы келтірілген.

Қаптаманың түзілу процесі сілтілі ортада жүреді; барлық ерітіндінің құрамына лигандалар кіреді. Процестің жылдамдығы онша жоғары емес; сульфатты ерітінділерге қарағанда, хлоридті ерітінділерде көп жағдайларда біршама төмен (30-50 -ке).

Тұну жылдамдығын жоғарылату үшін автоклавты қолдану арқылы температураны жоғарылату немесе ерітіндіге арнайы қоспалар қосу қажет.

Кесте 9. Химиялық никельдеудің гидразинді ерітінділері

| Ерітінді құрамы және процестің шарты | Ерітінді |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |
| Құрамы, г/л : Никель хлориді............ Никель сульфаты......... Никель ацетаты........... Гидразин-гидраты....... Гидразин сульфаты..... Гидразин гидрохлориді............... Шарап қышқылы........ Натрий тартраты......... Сегнет тұзы.................. Гликоль қышқылы...... Трилон Б...................... [NH3]/ [H2 O], көлем б.. Аммоний гептамолибдаты........... рН.................................. Процестің шарты: Температура, 0 С........... Жылдамдығы, мкм/сағ........................ | 4,8 - - 32 - - - 4,6 - - - - - 10 95 - | - 35 - 100 - - 50 - - - - - 15 12,5 90 - | - - 60 100 - - - - - 60 25 - - 11 90 12 | 20 - - - - 50 - - 40 - - - - 10 85-90 2 мкм/30 мин | - 35 - - 15 - - - - - - ½ - - 160* 0,4 |
| * Автоклавтағы тұнба |  |  |  |  |  |

Аммоний гептамолибдатын қосу процестің жылдамдығын ғана жоғарылатып қоймайды, сонымен қатар ерітіндінің тұрақтылығын жоғарылатып және қаптаманың коррозияға тұрақтылығын күшейтеді. Гидразинқұрамды ерітіндінің артықшылығы ерітіндіде тотықсыздандырғыштың тотығу өнімдері жиналмайтындығында. Бұл жағдай процестің жүру уақытын жоғарылатады және ерітіндінің құрамын түзету жұмысын төмендетеді.

Гидразин ерітіндісінен алынатын никель қаптамасының құрамы мен қасиеті:

Құрамы, %:

Ni................................................................................................97,1-99,5

H2................................................................................................0,015÷0,067

O2................................................................................................0,090÷0,463

N2................................................................................................0,241÷0,346

C..................................................................................................0,04

S...................................................................................................0,005

Түсі..............................................................................................Қоңыр қара

Тығыздығы....................................................................8,5 баст. 7,9 (7600 С)

Қаттылығы, ГПа...............................................................4,0-5,0 (баст.);

2,75 (4000 С);

Ішкі кернеу, МПа...............................................................................147

Жарықтану қабілеттілігі........................................... ....Ni-Р -дан 2 есе жоғары

Коэрцитивті күші, кА/м.................................................................1,12÷1,76

Никель тұнбасының құрамында газ түріндегі қоспалар Ni-Р –құрамымен салыстырғанда бірнеше мөлшерге жоғары (1-2 қатарға). Термиялық өңдеу балқыманың қаттылығын жоғарылатпай, керісінше төмендетеді [21].

Бұл қаптаманың борпылдақтық қасиеті жоғары, ішкі керілу кернеуінің мәні де жоғары, кеуекті және коррозиялық тұрақтылығы төмен. Жоғары температурада қыздыру (7600 С) тұнбаның иілгіштігін жақсартады. Тұнбаның электрлі және магнитті сипаттамалары таза никельдің сипаттамасына жақын.

Борогидрит және олардың туындылары. Борогидрит жоғары температурада Ni (II) қосылысын Ni-ге дейін тотықсыздандыруы оңай.. Мысалы Нибодур, технологиялық көрсеткіштері бойынша, гипофосфитпен алынған Ni-ді қаптамалардың қасиеттеріне ұқсас келеді. Қазіргі таңда көптеген металдарды, керамикаларды, шыныларды топтауда қолданылады.

Плассмассаларды металдау кезінде борогидриттің органикалық туындылары қолданылады, Мысалы, аминобромдар арқылы никельдеу процесін төмен температураларда (30-60 0С) жүргізіле береді.

Болашақта борогидриттер қатысындағы никельдеу процесінің аясы кеңейеді деген жорамалдар бар, себебі көптеген әдістердің ішіндегі компоненттері жағынан тиімділерінің бірі болып табылады.

Металдық қаптамаларды борогидритті қосылыстармен алудың тарихы 1968 жылдардан басталады да Горбунова және оның қызметкерлерімен қаралуында жалпыландырылған.

Ni– В қаптамаларын алу барысындағы өтетін реакциялар келесідей:

ВН4+4Н2О = В (ОН)4 - + 4Н+ + 4Н + 4е 					(35)

Ni 2++ 2е  Ni 									(36)

ВН4 -+ 4Н+  ВН 3 + Н2  В + 2,5 Н2 					(37)

2Н2О + 4е  Н2 + 2ОН- 							(38)

(35) және (36) теңдеулерді біріктірген кезде никельдің тотықсыздануының қосынды теңдеуі шығады:

2Ni 2+ + BH4 - + 4H2 O  2Ni + 2H2 + 4H + + B (OH)4-			(39)

ал (31) және (33) теңдеудің үйлесуі ВН4 гидролиз реакциясын береді.

ВН 4 - + 4Н2О  В (ОН)4 - + 4Н2 						(40)

Металдық никельді (39) реакция бойынша катализдейді, катализдеу кезінде борогидриттің біраз бөлігі ыдырайды да тек 20-30% ғана (34) теңдеу бойынша әрекеттесіп, никельді тотықсыздандырады.

Никельдеудің борогидридттерінің құрамы қалыпты түрде былай көрсетіледі, (моль/л):

Никель тұзы 		0,02÷0,2

лиганда 			4,25

NaBH4 			0,6÷0,7

NaOH			0,1÷1

Нибодур процесінің әйгілі ерітіндісінің құрамы, (г/л):

NiCI2 ·6H2O 		30;

NaOH			40;

Этилендиамин		60;

NaВН4			0,6.

Мұнда температура 90-950С тұндыру жылдамдығы – 10мкм/сағ дейін. Этилендиаминнің орнына басқа да аминдерді немесе тартраттарды қолдануға әбден болады.

Тұрақтандырғыш ретінде көбінесе – күкірттің (ІІ) қосылыстарын немесе кейбір металдарды пайдаланады. Нибодур типті ваннада борогидритті қолдану қоспаларды 30-40 пайызға жоғарылатады.

Никельдеудің жоғары жылдамдығы немесе төмен температурада жұмыстың жүру мүмкіндігі этилендиаминді ерітіндіден орнын ауыстыру арқылы, негізінде жүргізіледі. Төменде 600С температурада алынатын ерітіндінің құрамы келтірілген (г/л):

NiCI2 ·6 H2O		-30;

Этилендиамин 		-15;

NaOH			-40;

NaВН4			-1;

Тартрат К-Na		-40.;

К2 S2 O5 (тұрақтандырғыш) 	-2.

Тұрақтандырғыш ретінде метобиссульфатты реакцияда тиосульфатты қолдануға болады, алайда тиосульфат никельдеу процесінің жылдамдығын төмендетіп жібереді.

Нибодур процесін үздіксіз жүргізе отырып, ерітіндінің құрамын түзетеді, периодты түрде жиналған болатты жойып отырады (сілтілі жер металдар арқылы тұндырады).

Нибодур әдісімен алынған никельді қаптамалардың құрамында бор (4-7%) болады және ол жоғары беріктілігімен ерекшеленеді: (5÷7,5) ×109 Па тұнғаннан кейін (10÷12,5)× 109  Па болады, яғни 4000С термоөңдегенде олардың меншікті көлемдік электрлік кедергісі 8,9×10-7 дейін қысқарады. Бұл қаптамалар – қатты бор ерітіндісімен қаныққан, В-Ni –ді болып келеді. Оларды қыздырғанда NiB немесе Ni2B боридтер түзіледі.

3.2.5 Құрамында гипофосфиті бар химиялық никельдеу ерітінділерін түзету

Химилық никельдеу процесінде ерітіндінің құрамы үнемі өзгеріп тұрады: гипофосфиттің саны азаяды және фосфиттің құрамы жоғарылайды, бұл өзгеріс ерітіндінің тұрақтылығы мен жұмыс істеу қабілетін төмендетеді, сонымен қатар қаптама құрамындағы фосфордың мөлшеріне де әсерін тигізеді. Фосфиттің белгілі бір концентрациясында (қышқыл ерітінділерде 40-60 г/л, сілтілі ерітінділерде 350-400 г/л) никель фосфитінің тұнуы жүреді, бұл ерітіндіні пайдалануға жарамсыз етеді.

Ерітіндіде ең жоғары мөлшерде болатын фосфиттердің құрамы, комплексті құру табиғатына және оның концентрациясына байланысты болады. Бірақ ерітіндіге комплекс түзушіні қосқанда, ол никель фосфитінің тұнуын жоя алмайды, тек процесті баяулатады.

Химиялық никельдеу ерітіндісін регенерациялау кезінде жеке және толық регенерациялауды қарастыру керек. Жеке регенерациялауға жататындар:

    - Ерітіндінің құрамын тұрақты ұстап тұру үшін, яғни қаптаманың тұнуы белгілі бір жылдамдықта жүруі үшін, ерітіндіге никельдің тұзы және гипофосфит қосылады;

    - Химиялық никельдеудің қышқыл ерітіндісіне сілтіні қосу немесе сілті ерітінділеріне аммиакты қосу рН мәнін тұрақты ұстау үшін жүргізіледі.

Химиялық никельдеу ерітіндісінің толық регенерациясына ерітіндіден түзілген (хлорлы, күкіртқышқылды) тұздарды және фосфиттерді жою жатады. Сондықтан да, химиялық никельдеу ерітіндісін бірнеше рет қолданғаннан кейін ерітіндіні тұздардан тазалау ең негізгі мәселелердің бірі болып табылады.

Химиялық никельдеу ерітіндісінен фосфиттерді жоюдың бірнеше әдісі белгілі. Хлорлы темірдің көмегімен фосфитті жою әдісінде натрий фосфитінің темір хлорымен суық суда ерімейтін комплексті қоспа түзуіне негізделген [Na2Fe(OH) (HPO3)2] 20H2O, бұл қоспаны ерітіндіден сүзу арқылы жоюға болады. Ерітіндіде хлорлы темір жиналып қалмас үшін, оны ерітіндіге есепте көрсетілгендегіден аз мөлшерде қосады: Na2HPO3 –тің 2 моліне FeCI3-тің 1 молі (1 г натрий фосфитіне – 2,2 г  хлорлы темір).

Ерітіндіні хлорлы темірмен өңдегеннен кейін, фосфиттің құрамы төмендейді, тұну жылдамдығы мен қаптама сапасы сақталады, бірақ рН –тың мәні 3,0-3,5 ке  төмендейді, бұл жағдайда сілтіні қосу қажет болады. Кейбір зерттеулер бойынша химиялық никельдеу ерітіндісінің құрамындағы фосфиттің мөлшерін төмендету үшін ерітіндіні сынап немесе никель катодтарын қолданып электр тогымен өңдеу әдісін ұсынады.

Өзінің құрамында комплекс түзуші органикалық қышқылдар (сүтті, пропион, янтарлы, алма), жер сілтілік металдардың  тұздары (Са, Мg. Ba) немесе тұрақтандыратын қоспа – қорғасын сульфиді бар ерітінділерді регенерациялау келесі тәсілмен жүзеге асырылады. Басында ион алмасу колонкасында өңделген ерітіндіден никельді жояды. Содан кейін ерітіндіге фосфиттерді жою үшін жер сілтілік металдардың карбонаттарын немесе тотық гидраттарын Ca (OH) 2, Ba(OH) 2 немесе Mg CO3 қосады.

Регенерация барысында келесідей реакциялар іске асады:

Na2HPO3 + Ca(OH) 2 → CaHPO3 + 2 NaOH		(41)

Na2HPO3 + Ba(OH) 2→ BaHPO3 + 2 NaOH			(42)

Na2HPO3 + Mg CO3  →  MgHPO3 +2 NaCO3		(43)

Күкіртқышқылды натрийді жою үшін ерітіндіні 0-50С –дан салқындатып және ол арқылы көмірқышқылын жібереді, ал сүзгіш арқылы түзілген ерімейтін тұздарды (Ca HPO3, BaHPO3) жояды.

Ерітіндіні химиялық никельдеудің регенациялау әдістері бар, ол әдіс ерітінді құрамындағы кальций гипофосфитін қолдану есебіне және ерітіндінің никель бойынша электрохимиялық регенерациялау арқылы фосфитті жоюға негізделген.

3.3 Басқа да металдардың химиялық тұнуы

3.3.1 Химиялық палладийлеу

Палладийлі жабын бұйымға жоғары коррозиялық төзімділік, электрөткізгіштік, термотұрақтылық, тозуға шыдамдылық беру үшін, сондай-ақ радиоэлектроникада алтын қаптамасының орнын басуда және басқа өнеркәсіптер саласында қолданылады. Палладийлеудің электролиттік әдісі, күрделі бұйымдарына тегіс қаптама алуды қамтамасыз етпейтін болғандықтан, бұл жағдайда химиялық палладийлеу қолданылады.

Темірде, никельде аллюминийде палладийді химиялық әдіспен тұндыруға болады. Процесс автокаталиттік сипатта орын алады. Палладийдің алғашқы түзілген кристалдары металдардың бетінде орнығып, катализатор сияқты әсер етеді. Келесі процесс қиындықсыз өтеді. Каталиттік емес металдарды палладийлеу арқылы, мысалы мыспен оның қоспаларына, бұйым бетіне күміс пен никель қаптамаларын алады (химиялық және электрохимиялық әдіспен).

Химиялық палладийлеу кезінде тотықсыздандырғыш ретінде гидразингидрат қолданылады. Процесс мынадай реакция арқылы өтеді:

2Pd (NH3)22+  + N2H4 + 4OH-   2Pd + 3H2 + 2N2 + 4H2O + 2NH3	(44)

Химиялық палладийлеу үшін ерітінділер құрамында палладийдің еріген тұзы (әдетте хлорлы палладий), кешенді түзгіш - аммиак, тотықсыздандырғыш - гидразингидрат болады. Химиялық палладийлеудің қоспасының құрамы, г/л: хлорлы палладий - 4; аммиак 25%-тік  300 - 350 мл/л; трилон Б - 2; гидразингидрат - 2; температурасы 50 - 55 °С; қаптама жылдамдығы 2-3 мкм/сағ; жұмыс ерітіндісінің көлеміне қатысты қаптама ауданы 1:3.

Хлорлы палладий ерітіндісін дайындау үшін 25%-тік аммиак ерітіндісін қыздырады, сосын трилон Б-ны қосады, содан кейін ерітіндіні сүзеді. 5%-тік ерітінді түріндегі гидразингидрат процесс басында қосылады. Әрбір 30 минутта гидразингидраттың бастапқы мөлшерінің жартысы қосылып тұрады. Палладийлеу процесін жылдамдату үшін қаптама бұйымдарын сілку немесе қаптаманы барабанда алу жолдары қолданылады.

Палладийлеу ерітіндісі тұрақтылықпен ерекшеленбейді, сондықтан ерітіндіге механикалық ластану және химиялық қоспалардың түспеуін қадағалау керек. Палладий ертіндісін келесі әдістермен регенерациялауға болады: ерітіндіні үлкен емес көлемге дейін булайды және палладийді диметилгиоксиммен тұндырады; тұнбаны ерітіндіден бөледі және 700°С-да күйдіреді; алынған палладий тотығын патша арағында ерітеді, ерітіндіден азот қышқылы ерітіндісін бөледі және оны палладий ерітіндісін дайындау үшін қолданады [22].

Екінші әдіс бойынша химиялық палладийлеудің химиялық ерітіндісі метилоранж индикаторы қатысымен концентрлі тұз қышқылында қышқылдайды; осы кезде палладий диаминохлориді түзіледі, ол филтрленіп тез арада дистильденген суық суда (8-10° С) хлор иондары жойылғанға дейін бірнеше рет жуады. Жуылған ерітінді 25%-тік аммиак ерітіндісінде ерітеді және палладий ерітіндісін дайындау үшін қолданады. Палладийлі жабын қалыңдығы қаптама алынғанға дейін және кейінгі үлгі салмағы «Куәгер» бойынша анықталады немесе алынған қаптаманы азот қышқылында (1:1) ерітіп, содан соң палладийді салмақты өлшеу әдісімен анықтайды.

Тұрақтылығы жоғары, сапалы металл алуды қамтамасыз ететін химиялық палладийлеудің келесі ерітінді құрамы ұсынылған. Ол хлорлы палладийден, аммиактан, пирофосфаттан және натрий гипофосфитінен тұрады. Тотықсыздандырғыш - натрий гипофосфиті - жұмыс басында ерітіндіге енгізіледі. Ерітінді температурасын көтерген сайын химиялық палладийлеудің жылдамдығының жоғарылайтындығы, ал тұрақтылығы азаятындығы анықталған. Ерітінді құрамы тұрақты, ал процесс жылдамдығы қалыпты болатын оптимальді температура 40-45°С болып табылады.

Гипофосфит пен палладий иондарының концентрациясын жоғарылатқан сайын ерітінді тұрақтылығы азаяды, ал ортаның рН жоғарылағанда біраз мөлшерге жоғарылайды. Натрий пирофосфатының концентрациясын жоғарылату палладийлеу жылдамдығын төмендетуге алып келеді, бірақ ерітінді тұрақтылығы жоғарылайды. Химиялық палладийлеу процесінің жылдамдығын арттыру үшін ерітіндіге аммоний фторидін енгізу ұсынылады.

Химиялық палладий ерітіндісі ерітінді құрамындағы әртүрлі қоспаларға сезімтал. Мырыш, мыс, темір, никель иондары ерітіндінің барлық көлемінде палладийді тотықсыздандырады. Мырыштың 0,0004 г-ион/литр концентрациясы кезінде ерітінді тұрақтылығы жеті есеге азаяды, ал дәл осындай концентрациялы темір иондары кезінде тұрақтылық үш есеге дейін азайған. Тура осындай құбылыс кейбір органикалық заттардың қатысуында байқалған. Тұрақтылықтың нашарлауымен бірге бір мезгілде ерітіндінің сапасы да нашарлайды. Палладийдің тотықсыздануымен бірге фосфордың тотықсыздану реакциясы да жүреді, нәтижесінде соңғысы палладий тұнбасына түседі. Палладий қаптамасындағы фосфор мөлшері тұну режимі мен жағдайына байланысты 1-ден 2,5-ке дейін (массалық бөлік, % ) өзгереді. Сараптама көрсеткіші бойынша, химиялық палладийлеу процесі кезінде сутегі палладий тұнбасының құрамына енгізілмейді.

Химиялық палладийлеу ерітіндісінің келесі құрамы ұсынылған (моль/л): хлорлы палладий - 0,05; натрий пирофосфаты - 0,11; аммоний фториді - 0,3; аммиак - 8; натрий гипофосфиті - 0,05; рН 10; температурасы 45-550С ; тұну жылдамдығы 3-4 мкм/сағ. Көрсетілген ерітіндіден ашық түсті, жылтыр палладий қаптамасы мыста және мыс қоспаларында, никельде, кобальтта және олардың қоспаларында, күмісте және платинада  қалыңдығы 10мкм-ге дейін алынған.

Сонымен қатар, химиялық палладийлеудің тиімді ерітінді құрамы ұсынылады (г/л):  хлорлы палладий - 2 ; натрий гипофосфиті - 10; хлорлы аммоний - 27; аммиак (25 %-тік) - 160 мл/л ; тұз қышқылы (тығыздығы 1,19) - 4 мл/л; рН 9,8. Қаптаманың тұну жылдамдығы 30°С - да 1,0 мкм/сағ – қа тең, ал 80°С - де 10 мкм/сағ-қа тең.

Платиналы қаптама әдетте бұйымды ваннаға батыру әдісімен жүргізіледі. Платинаны керамика, фарфор, кварц, шыны  және пластмасса сияқты материалдарға қондыруға болады. Платина тұнбасын қондыру алдында бұйым бетін құмның ағынында өңдеу және майсыздандыру ұсынылады.

Жұмыс ерітіндісін дайындау үшін 2 г платинаны қыздырылған концентрленген тұз және азот қышқылдарының қоспасында  (сәйкес 35 және 5 мл) ерітеді. Ерітінді 20 мл-ге дейін бусыздандырылады. Платина тұнбасын алу үшін 5 мл ерітіндіге 0,5 г гидрохлоридтің гидроксиламині қосылады. Соңғының орнына гидроксиламинсульфатты немесе формалинді қолдануға болады. Платина тұнбасын алып болғаннан кейін бұйымдарды кептіреді және күйдіреді. Қалың қаптама алу үшін процессті бірнеше рет қайталайды.

3.3.2 Химиялық қалайылау

Қалайылаудың химиялық әдісі иондық алмасу немесе электртеріс металмен қалайыны контактті ығыстыру есебімен жүзеге асырылады. Бірінші жағдайдағы процесс бұйымды қалайының тұз ерітіндісіне батыру арқылы жүзеге асады. Бұл жердегі жабын металдың потенциалы қалайы потенциалымен салыстырғанда әлдеқайда теріс мәнге ие. Мыс пен оның қорытпасын қалайыландыру кезінде бұл хлорлы қалайы ерітіндісіне карбамид немесе сілтілік металдардың цианидтерін ендіру жолымен жүзеге асырылады. Екінші жағдайда қосымша теріс электрод ретінде мырыш қолданылады. Ол жабын металымен әрекеттесу кезінде бұйым бетінде қалайыны жеткілікті бөлу үшін потенциалдардың қалдығымен гальваникалық элементтерді құрайды. Химиялық әдіс ұсақ бөлшектерді қалайымен жабу үшін ең басты үлгісімен қолданылады, олар себетке немесе металдық материалдардан жасалынған сеткалық барабандарға жүктелінеді.

Қосымша электртеріс электродты қолдануда себет немесе барабанның бөлшектерімен бірге мырыш түйірін орнатады. Қалайыға қарағанда айтарлықтай электртеріс потенциалына ие алюминий және оның қорытпасы барлық жағдайда қосымша байланыссыз жабыла береді.

Қалайыландыру химиялық әдісінің тапшылығы болып процестің төмен жылдамдығы болып табылады.Оның салдарынан ол себет емес активті флюстерді қолдану кезінде жұмсақ припоямен дәнекерлеуді жеңілдету мақсатымен жабынның тек кішкене қабаты қажетіне керек жағдайда ғана қолданылады [23].

Бөлшектердің бетін қалайыландыру алдындағы дайындық жалпы жағымды әдістермен жүзеге асырылады. Органикалық еріткіштерде және сілтілі ерітінділерде майсыздандыру мен активтендіру химиялық қалайыландыру үшін құрамында хлорлы қалайы, тұщы, күкіртті және борфтор сутегі қышқылы мен тиокарбомид, шаюшы заттары және т.б. заттары бар ерітінділер ұсынылған. Тұндыру 500 –тан төмен емес температура кезінде жүзеге асырылады. Цианиттік байланыстыруларды қолдану кезінде жез бен қорытпасын қалайы рудасында да жүзеге асыруға болады.

Шет елде құрамында 1 литр суда 20 грамм хлорлы қалайы, 75 г тиокарбамид, 50 концентратты тұщы қышқыл , 16 г гипофосфит натриі және 1 г шаюшы заттары бар жез бен оның қорытпаларын жүктеумен қалайы жабынының алу әдісі ойластырылған. Гипофосфитті ерітіндіге құрамы бойынша тұрақтылығын жоғарылату үшін ендіреді.Тиокарбамид бар кезде тұзды қышқылдың орнына басқада қышқылдарды қолдануға болады: сірке және лимон қышқылы. Ерітінді температураның кең интервалында жұмыс істей алады.

Алюминді поршеньдерді қалайыландыру үшін құрамында 45-70 г/л натрий немесе калий станаты бар және ол 50-750 С-қа дейін қыздырылған сілтілік ерітінділерді қолданады және онда жүктеу әдісімен бұйымды 3 - 4 мин өңдейді. Поршеньді қалайыландырудың алдында оны сілтілік ерітіндіде майсыздандырады, ал ол гальванотехникада алюминий және оның қорытпаларын өңдеу үшін ұсынылады, кейін суық сумен шайып, 20-300-қа 20% азоттың қышқыл ерітіндісінде өңдейді және оны қайтадан сумен шаяды.

Қалайы бұйымнан негізгі металды әртүрлі химиялық әдістермен зақым келтірмей алуға болады. Бұл мақсат үшін қышқылдандыру құрамында бар сілтіні және қышқылды да қолдануға болады. Болаттан қалайыны алу үшін ең кең қолданылатын сілтілік ерітінділердің тиімділерінің бірі 120 г/л гидроксид натрийін және 30 г/л нитроароматтық байланыстарды тұрады.Ерітіндінің құрамы 800С. Қалайының еру жылдамдығы 30 мкм/сағ шамасында. Нитроароматтық қоспалардан нитробензойдық қышқылын және оның тұзын ұсынады. Егер құрамында осы аталған қоспа болса, онда сілтідегі қалайының еруі айтарлықтай тездетіледі.

Мыс бен латундағы қалайыны кетіру үшін қолданылатын қышқыл ерітіндіде 75-100 г/л хлорлы темір, 135-160 г/л күкірт қышқылды мыс және 175 г/л сірке су қышқылынан тұрады. Ерітіндінің температурасы 20-350С. Бұл ерітіндідегі қышқылдандырушы болып үш валентті темір мен екі валентті мыс қызмет атқарады.

3.3.3 Химиялық күмістеу

Химиялық күмістендіру диэлектрлі материалдардың метализация тәсілінің бірі және грампластика өндірісінде және айналарды дайындауды кең қолданылады. (мыстың қалың қабаттарын гальванопластикалық өсіру алдында метализация үшін).

Күмістің қымбат бағалығына байланысты қазіргі кезде диэлектриктердің химиялық күмістендірілуі, ереже бойынша қолданылмайды. Бұл ережеден тыс жеке жағдайлар болуы мүмкін, мысалы кейде мыс қаптамалары кейбір полимері материалдардың дектруктурасы қышқылдауын катализдейді. Химиялық күмістендіруді пайдалану жағдайларына қарай бөлшектерді аз кернеу кезіндегі өткізгішті құру мақсатында нәзік күміспен қамтиды. Бұл жағдайда гальваникалық күмістендіру мыс қабаттары мен мыстың химиялық тұндырғыштарын қолдану процесі және материалға деген шығын жоғарылайды. Бетті күміс құю немесе жүктету тәсілімен жүргізіледі. Ерітіндіні дайындау үшін азотқышқылды күмістің есептемелі мөлшерін дистильденген суда ерітеді де, жекешелеп калий немесе натрий гидроксидін ерітеді. Алынған ерітіндіні араластырып күміс қышқылын гидратының күміс қышқылының тұнбасындағы мөлдір ерітіндіге иілтіліп ерітіндінің бірнеше тамшысын қосып тексереді. Ерітіндінің бұлыңғырлауы, күмістің толық шөкпегенің бұл жағдайда күміс оксидінің гидратының толық тұнуына дейін  натрий гидроксиді ерітіндісін қосады. Мөлдір ерітіндіні жайлап денантирлейді, ал тұнбасына аммиактың 25% ерітіндісін құюды, күміс оксидінің гидратының толық ерігенінше. Алынған ерітіндіде күміс кешенді катион ретінде болады. күмістің аммиакты ерітіндісіне едний калий немесе едний натрийықосып, мақта арқылы фильтрлеп және оның қасиеттідисстилделген су көлеміне дейін жеткізеді. Инвертирленген қантты дайындау үшін 75г қантты 500 мл дистилденген суда ерітеді 10% күкірт қышқылының 10мин қосып 5-10 мнут қайнатады [24].

Күмістену және орнына келу ерітінділерін жеке сақтайды және күмістендіру алдында араластырады, күмістің екі көлемді кешенді тұзы мен 1 көлем инвертирленген қантты 10есе ерігенше етіп алады. Күмістендіру процесі ерітіндінің барлық көлемінде, яғни ваннаға салынған бөлшектеріне ғана күміс қонбайды, ал ваннаның қабырғаларына да.

Сонымен көп күмістер шламда қалып қояды. Қолданылмаған күміс ерітінді қалдықтарын жеке ыдысқа құямыз, онда қажетті артық түзды және күкірт қышқылы аммиакты кешенді түзу үшін болуы керек. күмістендіру процесі аяқталған соң ванна мен ыдыс қабырғасына отырған күмісті азотты қышқылмен ерітілген еріткіш жолымен тазартылады. Барлық қолданылған ерітінділер, күміс тұзынан тұратын тұзды қышқыл немесе хлорлы күміс түріндегі күмісті алу үшін шашылуы керек. А тұнбасын фильтрлеп, кептіріп, белгіленген нормативтерге сәйкес тапсырады. Күмісқұрамды ерітінділерді сақтау кезеңінде және ванна қабырғаларында күміс нитридінің жарылыс қосылысы пайда болады, сондықтан ерітіндімен жұмыс істегенде қауіпсіздік шараларын сәйкесінше қолдануын қажет етеді.

3.4 Химиялық әдіспен кобальт қаптамасын алу

3.4.1 Кобальт – фосфор қаптамасының қасиеттері және құрылымының, түзілу шарттарының, қолданылу аймағы туралы қысқаша мәлімет

Заманауи техника қажеттілігінің өсуіне байланысты жаңа қаптамаларға, соның ішінде, әсіресе магнит құрамды қаптамаларға сұраныс көп. Бұл қажеттіліктерді қандайда бір дәрежеде кобальт құрамды химиялық қаптамаларды жасау арқылы қанағаттандыруға болады. Компьютердің есте сақтау құрылғысы мен ән жазу бөлігінде жұқа магнитті пленка болады. Ол магнитті пленканы металл және каталиттік активті емес материалдарда Со-Ме тұндыру жолымен алады.

Қышқылды және сілтілі ортада өтетін химиялық никельдеу процесіне қарағанда кобальттың тотықсыздану процесі тек сілтілі ортада жүзеге асады. Кобальт тұзы мен гипофосфитінде басқа, кобальт гидроокисі түзілмес үшін ерітіндіге комплекстүзуші заттар қосылады. Сонымен қатар ол заттар ерітіндінің рН ортасын тұрақты сақтап тұрады.

Кобальттың тотықсызду процесі, никельдің тотықсыздану процесі сияқты жоғары температурада (90-950С) жылдам жүреді. Фосфор қатысында кобальт қаптамасын жасаса, ол қаптаманың құрылысы мен құрамына және оның магниттік күйіне маңызды әсер етеді. Со-Р қаптамасының құрамы, рН ортасының көрсеткіші (3-сурет), ерітінді құрамы, температурасы қаптаманың ауадағы физика-химиялық параметрлеріне байланысты.

Сурет 3. Ерітінді температурасы мен рН 8,02 арасындағы Cо – Р қаптамасының тұну жылдамдығының байланыстылығы.

Заманауи көрсеткіштерге сүйене отырып химиялық кобальттау процесі 3 реакция көмегімен жүреді:

CoCl2 + 2NaH2PO2 + 2H2O → Co + 2NaH2PO3 + H2 + 2HCl		(45)

2NaH2PO2 → NaH2PO3 + P + NaOH + ½H2				(46)

NaH2PO2 + H2O → NaH2PO3 + H2						(47)

Кобальт гипофосфот иондарының тотықсыздану процесі келесі реакция арқылы жүзеге асады:

Cо2+ + 2H2PO-2ада + 2H2O → Cо + 2H2PO-3 + 2H+ + H2			(48)

Cо2+ + 2H2PO-2ада + 2OH→ Cо + 2H2PO-3 + H2				(49)

Соңғы екі реакцияда көрсетілгендей кобаль ионының тотықсыздану процесінде гипфосфиттің екі ионы қажет болады. Сонымен қатар, реакция Р-Н гипофосфит молекуласынан пайда болатын сутегінің бөлінуімен және ерітіндінің рН көрсеткішінің төмендеуімен жүреді.

Кобальттың қалпына келу процесімен бірге үнемі гипофосфиттің де элементарлы фосфорға дейінгі тотықсыздануы жүреді.

Cо – Р қаптамасын тұндыру процесстерін өткізудің қалыпты жағдайын орнату үшін міндетті түрде процесс жылдамдығының температураға, рН, компонент концентрациясына және басқаларына байланыстылығын білу қажет. Көп зерттеушілердің берілген нәтижелеріне қарағанда [25], яғни, тұндыру жылдамдығының Q жоғарылауы температураның жоғарылауына экспонциальді байланыстылығында болады, бұл өз кезегінде  химиялық никелдеу процесінің өтуі барысындағы жағдайына өте ұқсас болып келеді (4 сурет).

Белгіленуі: 1 – Н3ВО3 қоспасыз цитратты ерітінді; 2 – 0,5 моль/л Н3ВО3 цитратты ерітінді; 3 - Н3ВО3 қоспасыз тартратты ерітінді; 4 - 0,5 моль/л Н3ВО3 тартратты ерітінді

Сурет 4. рН ерітіндісінің Со –Р қаптамасының тұндыру жылдамдығына әсері

Кобальтті гипофосфатпен тұрақтандыру реакциясын зерттеу мынаны көрсетті, яғни, рН сілтілі ортада өзгерісі аталған процесстің жылдамдығына, сонымен қатар пайда болушы қаптаманың қасиеттеріне де өз әсерін тигізеді. Сайып келгенде, ерітіндіде рН 8 ден 10 дейін жоғары болуы кобальттың 0,5 тен 7,0 мкм/сағ тұрақтандыру жылдамдығының жоғарылауына, сонымен бірге қаптаманың сыртқы бетінің жақсартылуына алып келді.

рН > 10,5 дейін жоғарылауы кобальттің тұрақтану процессі өз деңгейінен мүлдем төмендетілсе, ал рН > 12 барысында бұл процесс мүлдем тоқтайды (3 сурет). Сондықтан да рН жоғарылауы қаптаманың бетінде фосфаттың төмендеуіне алып келеді. Қаптаманың максималды жылдамдығына сәйкес рН ерітіндісінің оптималды мәніне буферлі байланыстың концентрациясы мен табиғаты өз кезегінде маңызды әсер етеді.

Химиялық кобальттау ерітіндісінің құрамы. Сілтілі ортада химиялық кобальтты тұрақтандыру үшін химиялық никелдеу процессі барысындағыға қарағанда гипофосфиттің жоғары концентрациясы аса жоғары көлемде қажет болып табылады.

Зерттеу нәтижесі мынаны, яғни, процесстің гипофосфит концентрациясына байланыстылығы максимум (5 сурет) арқылы өтсе, ал жоғары жылдамдық шамасы және соған сәйкес гипофосфит концентрациясы қолданылушы ерітінді құрамына және процесстерді жүргізу шартына байланысты болатынын көрсетті. Процесстің аса жоғары жылдамдығы құрамына бор қышқылы бар тартратты ерітінділерде байқалса, ал цитратты ерітінділерде аталған процесс жылдамдығы төмен болып табылады.

Жоғары жылдамдық шамасы және соған сәйкес гипофосфит концетрациясы қолданылушы ерітінді құрамына  және процессті жүргізу шартына сәйкес болады.

Сурет 5. Со –Р қаптамасының тұндыру жылдамдығының натрий гипофосфитінің концентрациясымен байланыстылығы

Кобальт концентрациясының жоғарылауы барысында процесс жылдамдығы максимум жылдамдықпен өтеді, сондықтан да оның күйі бастапқы ерітінді құрамына байланысты өзгеріске ұшырайды (6 сурет).

Кобальт концентрациясы (металдыға қайта есептеу барысында) 2 – 10 г/л шектіктен аспау керектігі Бреннермен [26] белгіленген болатын. Ерітіндіде  кобальт концентрациясының жоғарылауы негізінен тұнбаның бұлыңғырлығына және процесс жылдамдығының төмендеуіне алып келеді. Зерттеу нәтижелері мынаны, яғни, натрии цитратының белгілі бір көлемде жетіспеушілігі себебінен қаптаманың тұнуы мүлдем болмайтынын көрсетті.

Сурет 6. Со –Р қаптамасының тұндыру жылдамдығына кобальт иондарының концентрациясымен байланыстылығы

Балқыманың ашық әрі нығыз тұнбалары ерітіндіде шамамен 100 г/л лимон қышқылды натриидің болуы барысында ғана алуға болатыны белгілі болды. Жоғарыда аталған тұз концентрациясының 150 г/л жоғарылауы процесс жылдамдығына еш әсерін тигізбейді. қышқылды натрийдің концентрациясымен байланыстылығы

Сурет 7. Со –Р қаптамасының тұндыру жылдамдығына шарап қышқылды натрийдің концентрациясымен байланыстылығы

7 суретте процесс жылдамдығының құрамында: күкірт қышқылды кобальт – 0,1 моль/л; натрий гипофосфиті – 0,2 моль/л; күкіртқышқылды аммоний – 0,6 моль/л; рН 9-10 мәні барысында және 900С температура барысында болатын ерітіндідегі шарапқышқылды натрииге байланыстылығы көрсетілген.

Со – Р қаптаманың химиялық тұндыру барысында кобальт гидрототығының тұнбалы түрдегі түсуін алдын алу үшін белгілі бір құрамының пайда болуы есебінен белгілі мөлшерге дейін кобальттың бос иондарының концентрациясын төмендетуге қабілетті заттар таңдалып алынған болатын. Сондықтан да берілген ерітінді де аталған заттардың қатысуы барысында құрама түзуші байланыстар құрамының одан әрі жоғарылауы процесс жылдамдығына мейлінше әсер етпейді.

Аммоний тұздары тек қана буферлі қоспа функциясын ғана орындамайды, сонымен бірге кешенді қосылыс түзуші байланыс ролін де орындайтыны белгілі болды. Бор қышқылы лимон және шарапты қышқыл тұздарының қатысуымен кобальті бар кешенді қосылыс түзеді. Оның құрамына органикалық қоспалар және бор қышқылдарының аниондары да кіреді. Аммоний тұздарының кобальтты ерітіндісінде никелдеу үшін сілтілі ерітіндіде олардың әсері қарама қарсы әрекетте болғандықтан қаптама жылдамдығының төмендеуіне алып келеді. Аммоний тұздарының оптималды концентрациясы 25 – 50 г/л шектікте болады.

Аммоний тұздарының буферлі қоспалар ретінде қолданылуы бірқатар кемшіліктерге ие болады, яғни, жоғары температура барысында аммиактың ұшпалы болуы, сонымен қатар ерітіндіде өте тұрақты құрамалар ионымен Со3+ өте төзімді болып келеді. Сонымен бірге мынадай дәлелдемелерде бекітілген болатын: яғни, бор қышқылы құрамында лимон немесе шарап қышқылы болатын сілтілі ерітінділерде процестің жылдам өтуін тездетеді. Бұл өз кезегінде оның рН тұрақты деңгейде ұзақ уақыт бойы ұстап отыруды қамтамасыз ететін буферлі қабілетіне ие екендігімен түсіндіреді. Мүмкін, бор қышқылының әрекеті оның буферлі қабілетімен шектелмеуінен де болуы мүмкін, керісінше ол цитратты не болмаса тартратты ерітіндіде кобальттың құрама түзгіш қасиеттеріне оның әсерімен де байланысуы да мүмкін.

Химиялық кобальттау процесі химиялық никелдеу процесстеріне қарағанда аса сезімтал болып келеді, атап айтқанда роданид және цианның (0,01г/л концентрацияда) аз көлемді иондары беттікте металдың толық тұрақталу процесін мүлдем тоқтатып тастайды. Кадмий тұздарының қатысуымен кобальттың тұндыру жылдамдығы мейлінше баяуланады. Процесс жылдамдығының бірқатар төмендеуі негізінен ерітіндіге хлорлы мырыш, магний немесе темір (1г/л концентрациялы) тұздарын енгізу барысында байқалған болатын. Паладий иондарының ерітіндіде болуы барысында аталған ерітіндіде ұнтақ түрінде темірдің бөлінуін және тұрақтандырғыштың өнімділіксіз шығынымен жүргізілетін гипофосфиттің аса күшті түзілуі жүреді. Ал ерітіндіде күкірт қышқылды мыс (0,1 г/л) және хлорлы аммоний (1,0 г/л) қатысуы барысында қаптама түрі мүлдем өзгеріске ұшырамайды, ал кобальттің тұрақтандыру жылдамдығыда соған сәйкес өзгеріске ұшырамайды.

Қоспалардың қаптама сапасына әсерін зерттеу барысында тиокарбамид, пропионды қышқыл және гидразин сыналған болатын. Тиокарбамид 0,1 г/л концентрациялы болғанда тұрақтандыру жылдамдығын едәуір төмендетеді, ал концентрация 1,0 г/л болғанда процесс мүлдем тоқтап қалады. Жылтыртүзгіш ретінде қолданылатын пропионды қышқылдар химиялық никелдеу барысында тұндыру жылдамдығына және Со – Р қаптамасының сыртқы түріне әсер етпейді. Химиялық кобалттау ерітіндісі үшін жақсы жылтыр түзгіш ретінде гидразин қолайлы болып табылды, бірақ гидрозин концентрациясы 0,02 г/л болғанда қаптаманы тұндыру жылдамдығы төмендейді.

Зерттеушілердің түрлі факторларды зерттеуіне негізделе отырып Со – Р қаптамасына салуға арналған ерітіндінің келесі құрамдары бекітілген болатын.

Со – Р қаптамасының құрылымы. Гипофосфитті тұрақтандыру көмегімен химиялық кобальттау барысында алынатын Со – Р қаптамасы өзінің фазалы құрылымы жағынан термиялық әдіспен алынатын (көлемдік ыаза түріндегі) Со – Р балқымасының құрылымынан бірқатар ерекшеліктерге ие болып табылады.

Талдаудың рентгеноқұрылымдық және электронографикалық әдістерімен мыналар, яғни, Со – Р қаптамасы құрамында 6 аса (салмақтық үлесі, %) фосфор болса, ол кристалды құрылымға ие болып табылады және өз өзін фосфордың гексагональді а-кобальтта араласқан қатты ерітіндісі ретінде қарастырады.

Со – Р қаптамасында жетілгендік дәрежесі, текстура және кристалдар арақашықтығы белгілі бір деңгейде бақыланады. Аталған жағдайлар оларды алу жағдайына және ондағы фосфордың құрамына да байланысты болады. қаптаманың көлденең қимасы барысында нақты құбырлы құрылымды байқайды. Бұл негізгі қаптамада перпендикулярлы түрде орналасқан, сонымен қатар Ni – P қаптамасы үшін де сипатты болып табылатын қабаттылыққа жақын болып табылады. Жоғарыда аталған қабаттылық негізінен қаптаманың қабаты бойынша фосфордың реттелуінде ауытқуына алып келеді деп жобаласақ болады. Бұл өз кезегінде кобальт және фосфордың тұрақтандыру реакциясының жылдамдығының арақатынасында үздікті түрде  өзгеруімен тығыз байланысқан болып келеді.

Кобальтты тұрақтандыру реакцияларының нәтижесінде метал – ерітінді аралығындағы ерітінділердің тотығуы болады. Бұл фосфордың тұрақтану реакциясының қолайлы өтуіне мүмкіндік береді, осының нәтижесінде фосформен байытылған арнайы қабат түзіледі. Және керісінше, фосфордың түзілуіне алып келетін реакция ОН – ионының түзілуімен алып жүреді. Демек, бұл өз кезегінде кобальттың тұрақтану реакциясының өтуі үшін қолайлы жағдайды құрады.

Аса нақты қабатаралық процессті аса жоғары гипофосфит концентрациясымен және тұндырудың жоғары жылдамдығымен (~12 мкм/сағ) жүргізу барысында пайда болса, ал аса төмен гипофосфит концентрациясы және тұндырудың аса төмен жылдамдығы барысында (~3 мкм/ сағ) қабат аралық негізінен нақтырақ бейнеленбейді.

Со–Р қаптамасының қасиеттері олардың бастапқы күйдегі құрылымдық – фазалы құрылымымен және термиялық өңдеулерден кейінгі жағдай барысында анықталады. Белгілі бір қасиеттегі балқымаларды алу үшін міндетті түрде фазаның құрылымы мен құрамын және олардың тұнба қасиеттерімен өзәрә байланыстылығын, сонымен қатар қаптаманың термиялық өңдеудегі режимін білу керек. 1000С температураға дейін тұнба құрылымында ешқандай өзгеріс болмайтыны бекітілген болатын.

Бірақ 200 – 3500С температура аралығында а – тұтқыр ерітіндінің келесідей фазаны, яғни, Со2Р интерметалды байланысының фазасын бөле отырып ыдырау процесі іске асады. Ал 350 – 5500С температура аралығында α – тұтқыр ерітіндінің β – тұтқыр ерітіндіге модификациялы түрде (жаңартылған) өту процессі іске асырылады. Сондықтан да бұл құбылыс өз кезегінде гранецті орталықтырылған β – кобальтті торда фосфордың тұтқыр ерітіндімен араласуы ретінде қарастырады. Дегенмен, осы аталған жүріс жылдамдығы Со2Р фазасының бөліну жылдамдығынан әлдеқайда жоғары болады, әсіресе жүрістің бастапқы мезетінде бұл айқын байқалады.

550 – 6000С температура барысында α – және β – тұтқыр ерітінділерінің ыдырау және Со2Р фосфидінің бөліну процестері аяқталады, ал Со – Р қаптамасының құрылымы өз кезегінде онда фосфор концентрациясының теңдей болуымен Со2Р және α – және β – тұтқыр ерітінділерінің байланыстарынан тұратын үш фазалы жүйесі ретінде қарастырады.

Со – Р балқымасын 5500С температураға дейін қыздыру барысында α – және β – тұтқыр ерітінділерінің рекристаллизациясы байқалса, ал аталған процесс 7000С температура барысында Со2Р өзінде де жүреді.

Со – Р қаптамасының қасиеттері. Соңғы жылдары зерттелген зерттеулер нәтижелері мынаны, яғни, Со – Р қаптамасы перспективалы магнитті материалдар ретінде ЭЕМ сақтау құрылымының магнитті жазбасы көлемінде қолданылуы мүмкін деп анықтаған.

Есептегіш, ақпараттық технологиялар және микроэлектрониканың дамуымен мынадай, яғни, белгілі магнитті сипаттағы жіңішке ферромагнитті пленканы алумен байланысты  сұрақтар туындайды.химиялық кобальттау барысында Со – Р пленкаларын коэрцицтивті күші 8·103 А/м тең болатын магнитті тұтқыр ретінде , сонымен қатар магнитті жұмсақ ретнді ді алуға болады. Магнитті қатты Со – Р қаптамасының магнитті қасиеттеріне қатысты түрлі факторлар мәндерін қарастырайық. Көптеген авторлармен пленка қалыңдығына байланысты мкм ондық үлестен 10 мкм және одан көпке дейін өзгеретін магнитті сиптатмалар тәуелділігі зерттелген болатын. Сондықтан да көптеген авторлар мынадай шешімдерге келді, яғни, пленка қалыңдығының жоғарылауымен оның коэрцитивті күші соған сәйкес төмендетіледі. Ерітінді температурасының қаптаманың магнитті қасиеттеріне ( тұрақты қалыңдықта 1 мкм) әсерін зерттеу мынаны көрсетті, яғни, аталған пленка қалыңдығының коэрцитивті күші температураның жоғарылауымен жоғары көрсеткіштерге ие болып табылады.

Бірақ пленка қалыңдығының өсу шартына сәйкес коэрцицтивті күші тұрақты болып қалуы мүмкін. Коэрцицтивті күш мөлшеріне аса үлкен әсерді рН ерітіндісі беруі мүмкін. Әсіресе ол рН > 8 өтуі барысында ауытқи бастайды. Сондықтан да буферлі қоспа ретінде аммоний тұздарын және бор қышқылдарын қолданады. Буферлі қоспа концентрацияларының өсуі барысында магнитті қасиеттері максимум арқылы өтеді.

Сонымен қатар мұнда гипофосфиттің әсері зертелген болатын. рН орташа және төмен мөлшерлерінде ертіндіде гипофосфит концентрациясының жоғары болуы ондағы коэрицитті күш шамасының төмендеуіне алып келеді. Ал рН мәндерінің жоғары көрсеткіштерге ие болу барысында гипофосфит концентрациясы коэрицитивті күш шамасында аз көрінеді. Қалыңдығы 20 мкм болатын қаптаманың магнитті қасиеттері 8 кестеде берілген көрсеткіштерге сәйкес иллюстрленеді [27].

Кесте 10. Со – Р қаптамасына  арналған ерітінділер құрамдары және тұндыру режимдері

| Ерітінді нөмірі | Ерітінді компоненттерінің концентрациясы, г/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кобальт хлориді (кристаллогидрат) | Кобальт сульфаты (кристаллогидрат) | Кобальт сульфаматы | Натрий гипофосфиті | Калий гипофосфиті | Лимон қышқылы | Лимонқышқылды натрий | Лимонқышқылды аммоний | Шарапқышқылды калий | Аммоний хлориді | Аммоний сульфаты | Лай (гликогол) | Бор қышқылы | рН | Темпертаура, 0С |
| І І І ІІІ ІV V VІ | 30 - - 27,1 0,15 - | - - 0,05 - - 0,085 | - 0,3 - - - - | - 0,6 0,2 9 0,19 0,188 | 22 - - - - - | - - - - 0,15 - | 100 - - 90 - 0,272 | - 0,3 - - - - | - - 0,5 - - - | 50 - - 45 0,8 - | - - - - - 0,307 | - 0,3 - - - - | - - 0,5 - - - | 9,0 10,5 9,0 - - - | 90 - - - - - |
| Ескерту: ерітіндідегі компоненттер концентрациясы І, IV г/л берілген; ІІ, ІІІ, V, VІ – моль/ л; рН ерітінділері І, ІІІ – VІ NH4OH көмегімен бекітілсе, ал ІІ ерітінділері NaOH көмегімен бекітіледі. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 11. Со – Р қаптамасының магнитті қасиеттерінің ондағы фосфор құрамына байланыстылығы

| Фосфор құрамы, салмақтық үлесі,% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,8 5,3 6,0 | 13,4·103 13,2·103 13,7·103 | 0,52 0,56 0,67 | 1,01 1,03 1,15 | 0,52 0,55 0,59 |

Термиялық өңдеу процессі барысында қаптамада өзімен бірге магнитті қасиеттерінің өзгерісін ала жүретін құрылымдық – фазалық өзгерістер жүреді. 8 суретте әртүрлі құрамды Со – Р қаптамасының магнитті сипаттамаларының жалын температурасынана өзгерісі көрсетілген. 350 – 5000С температура барысындағы магнитті сипаттамалардың жоғарылауы α – қатты ерітіндінің ыдырау процесстері және Со – Р фосфидінің фазаларының пайда болу және бөліну процесстерімен байланысты болып келеді.

Сурет 8. Со-Р қаптамасының магниттік көрсеткішінің температураға байланыстылығы.

Құрылымдық – фазалық деңгейге сәйкес гистерезис білтесінің түзу бұрышын сипаттаушы ретінде қатынасында өзгеріп болып табылады. ал жағы температурасы 6000С температура барысында пайда болған фаза бөлшектерінің коагуляция және рекристализациялауы себебінен ондағы магниттік сипаттамалы мөлшері белгілі деңгейге дейін төмендейді.

Со – Р қаптамасын химиялық тұндыру барысындағы зерттеу нәтижелері мынаны, яғни, олардың магнитті қасиеттері олардың тұндыру шартының өзгеруі барысында едәуір көлемдік шектеуде өзгеріске ұшырауы мүмкін болатынын көрсетті. Мысалы, құрамында мыналар бар ерітінділерде: күкірт қышқылды кобальт 24, натрий гипосфосфиті 20, күкірт қышқылды аммония 40, натрий цитраты 8, рН 8 және температура 900С барысында натрийлаурилсульфат0,1 көлемінде пленкасының қалыңдығы 0,07 – 0,5 мкм, минималды коэрцитивті күші 88А/м, қанығу индукциясы 1,16 – 1,45 Тл жұмсақ магнитті Со – Р алынған болатын. Аталған пленка қалыңдығымен тең болатын гистерезиса білтесінің түзу бұрыштығы 100 – 93 % төмендегіні белгілі болды.

Механикалық қасиеттері. Аса қарқынды түрде Со – Р қаптамасының қатаңдығы зерттелген болатын. Со – Р қаптамасының химиялық тұрақтандыру қатаңдығы мейлінше электролиз немесе металды клбальттау жолымен алынатын тұнба қатаңдығын жоғарылатады. Сондықтан да электролитті кобальттің қатаңдығы 3300 – 4500 МПа жоғары болмайды. Сол уақыттың ішінде Со – Р қаптамасының балқымасы химиялық тұрақтандырғыштың микроқатаңдығы сияқты 3500 – 7600 МПа шектігінде жататын болып табылады.

Демек қаптама қатаңдығының түрлі шамада болуы аталған тұнбада фосфордың біртексіз болуымен түсіндіріледі. Қаптамада фосфор құрамының жоғары болуы барысында қаптама қатаңдығыда жоғары болады. сонымен қаптамдада 3,8% фосфордың (салмақтық үлесі бойынша, %) болуы барысында аталған қаптаманың микроқатаңдығы 4700 МПа тең болады; ал фосфордың салмақтық үлесі 5,3% тең болса, онда 6300 МПа; ал 6% тең болған жағдайда, 6600 МПа тең болады.

Қаптаманы қыздыру барысында оның қатаңдығы максималды мөлшерге (шамаға) жетеді, дегенмен қаптамада фосфор концентрациясы бір біріне қарама қарсы тараптарда болып табылады. термоөңдеу жағдайларына байланысты қаптама қатаңдығы келесі жағдайларда өзгеріске ұшырайды: яғни, жағуға дейін қаптама қатаңдығы 7140 – 7580 МПа көрсетсе, ал 4000С температураға қыздыруға дейінгі барысында қаптаманың максималды қатаңдығы 10 200 – 10 700 МПа құрады. Ал температураны одан кейінгі қыздыру барысында қаптама қатаңдығы өз сапасын төмендете бастайды. Дегенмен 8000С температура барысында аталған қаптама қатаңдығы 4460 - -4890 МПа тең болады. мұндай жағдайларда қаптама қатаңдығының жоғарылау негізінен қатты ерітінділердің ыдырауымен және Со2Р фосфиді фазасының бөлінуімен байланысты процесстермен анықталады.

Коррозиялық қасиеттері. Аса бағалы металдармен қаптау барысында, яғни, басқа негізгі металдарға қарағанда маңызды мәндерге қорғау қабатының кеуектілігі болып табылады. Со – Р қаптамасы және электролитті кобальт қаптамасының кеуектілігімен салыстыру барысында мына жағдайларбелгілі болды, яғни, 5 – 15 мкм қалыңдықта Со – Р қаптамасы электролитті кобальт қаптамасының кеуектілігіне қарағанда төмен болатыны белгілі болды. Со – Р қаптамасында қабат қалыңдығы ~ 20 мкм барысында кеуектілік қабылданған сынама шартына сәйкес бақыланған болып табылады (5 минут бойы).

3.4.2 Со – В қаптамасының пайда болу шарттары, құрылымы және қасиеттері

Со – В қаптамасының пайда болу шарты негізінен Ni – B қаптамасының пайда болу шартына ұқсас болып келеді. Со – В қаптамасының құрамдас ерітінділері 12 кестеде келтірілген. Жылтыр қаптамалы кобальтті алудың оптималды шарты ерітінді №1 құрамына толық жауап беруі тиіс.

Кесте 12. Борогидридті ванна ерітінділерінің құрамы және жұмыс істеу режимі

| Ерітінді нөмірі | Ерітінді компоненттерінің концентрациясы, г/л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Температура, 0С | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кобальт хлориді (кристалогидрат) | Кобальт ацетаты (крситалогидрат) | Кобальт нитраты (крсталогидрат) | Натрий борогидриді | Калий борогидриді | Натрий гидроксиді | Аммиак (25%), мл/г | Шарапқышқылды калий (натрий) | Лимонқышқылды натрий | Этилендиамин | Хлорлы аммоний |  |  |
| 1 2 3 | 20 - - | - 19 - | - - 50 | 1,0 8,3 - | - - 8,3 | 40 - - | 520 510 - | - 56 - | 100 - 120 | 60 - - | 10 - - | 60 50 50 | 14,0 12,5 12,4 |
| Ескерту: ерітіндіге арналған материалдар негізі ретінде 1 – мыс, болат, титан; 2 – терезе; 3 - керамика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Борогидрид гидролизінің бөлінуін алдын алу мақсатында күшті сілтілі ортада тұрақтандырудың қажеттілігіне байланысты ерітіндіні пайдалану коэффициенті маңызды рөл атқармайды. Осы кемшіліктермен қатар жоғары температура осы әдіспен металдау үшін материалдарды таңдау мүмкіндігін шектейді.

Боразотты қосындылар құрамды ерітінділер. Аса кең диапазонды температура мен рН – та процесстерді жүргізу үшін боразотты байланыстарды тұрақтандырғыш ретінде құратын ерітінділер ұсынылған болатын. Мұндай жағдайларда борозоны қолданылады. Әдетте, рН ерітінділерін 6,5 – 7,0 төменгі мәндерде ұстап отыру қажет. рН 2 – 3 дейін төмендету тұрақтандырғыштың өзін лезде ыдырауына және ваннаның тұрақтылығының төмендеуіне алып келеді. Сонымен қатар көлемді түрде ұнтақ тәріздес тұнбалардың түзілуі салдарынан баяу түрде жоғарыланады. Ал рН жоғарылауын ескерту ретінде міндетті түрде ерітіндіні тотықтырмайтын қышқылдармен тотықтыру қажет, мысалы: тұз не болмаса сірке қышқылдарымен өңдеу барысын еске алсақ болады.

Буферлі жүйелердің бірқатар компоненттері ерітіндіде кобальт иондарымен комплексті байланыс түзеді, бұл өз кезегінде мұндай жағдайда болатын сілтілі ортада аталған процесстерді жүргізу дұрысырақ болып табылады. борогидридті ерітінділерге 1 моль тұзға гликолды қышқылдың натрилі немесе аммонилі тұздарының 1 ден 3 дейінгі мольдік мөлшерлерде енгізу көпшілік орындарда ұсынылған болатын.

Қолданылушы тұрақтандырғыштың табиғатына байланысты ерітінділердің шамаланып алынған температурасы бөлме температурасынан қайнаушы температурасына дейін өзгеріске ұшырауы мүмкін. Кобальт ионының шығарушы көзі ретінде 0,01 – 1,0 моль/л концентрлі кобальттің күкіртқышқылды немесе хлорлы тұздары болып табылатынын дәлелдеген болатын.

Қаптама бетінде питингтің пайда болуын алдын алу үшін ерітіндіге арнайы сулаушы агенттерді (мысалы, натрий гидросульфиді), бұл аталағандардың қатысуымен төмен температура барысында процесстерді жүргізу қолайлы болып табылады. Сондықтан да процесстерді төмен температура және рН төмен мәнде жүргізу мүмкіндігі пластмасса қаптамасы үшін қолданысқа ие болып табылады. Атап айтқанда: керамика, шыны, форфор. Тұрақтандырғыш ретінде борозонды қолдану барысында Со – В қаптамасының пайда болу шарты келтірілген.

Жоғары тұрақтылықты сипаттаушы ваннадан алынған болаттан жоғары сапалы Со – В қаптамасын алу үшін келесі құрамды ерітінділерді қолдану ұсынылған, (г/л): яғни, күкірт қышқылды кобальт (кристалогидрат 36,5, диметилборазан 7,5; 6,0 – 7,0 рН дейінгі сірке қышқылы; калий гептаглюконаты 17,4 (49 – 570С температуралы). Со – Р қаптамасына салудың үздіксіз процесстерді жүргізу барысында ерітінділерді дұрыстау әдістері Ni – P қаптамасының ерітінділерін дұрыстау процессіне өте ұқсас болып келеді.

Со – В қаптамасының құрылымы және қасиеттері. ҚР ҰҒА зерттеулеріне қарағанда алынған Со – Р қаптамасы өз өзімен кристалды және аморфты фазаның үйлесімі ретінде қарастырылады. Ал осының ішіндегі кристалды құрылым өз өзін α – Со гексаганальда бор және сутегіні қатты ерітіндіге ендіру ретінде қарастырады.

Қыздыру процессі барысында Со – В қаптамасында 2150С температура көлемінде Со3В бСориді фазасының бөлінуі және 425 – 4600С температура көлемінде Со2В фазасының қайтымсыз құрылымдық – фазалы айналымы өтеді. Химиялық түрде тұрақталынған Со – В балқымаларының қасиеттері гальваникалық кобальттан және сондай сияқты Со – Р балқымаларынан айрықша түрде ерекшеленіп отырады. Сонымен қатар бұл қатаңдық, тозуға төзімділік және магнитті сипаттамалар сияқты қасиеттерге де қатысты болып келеді.

Кесте 13. Боразанды ванналардың ерітінді құрамы және жұмыс режимі

| Ерітінді нөмірі | Ерітінді компоненттерінің концентрациясы, г/л |  |  |  |  |  | Температура,0С | рН | Қаптаманың түзілу жылдамдығы, мкм/сағ | Негіз материалдары |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кобальт сулфаты (кристалогидрат) | Кобальт хлориді (кристалогидрат) | Диметилборазин | Сірке қышқылы және натрий ацетаты, моль/л | Этилендиамин | Бор қышқылы |  |  |  |  |
| 1 2 3 | 13,2 - 180 | - 24 - | 4,4 3,5 37 | 0,25 - - | - 24 - | - - 25 | 75 70 18 | 5,2 11 4 | 2 0,8 6,3 | Мыс, болат. Мыс, пластмасса |

Со – В қаптамасының термо өңдеуге дейінгі қатаңдығы 4000 – 7400 МПа құраса, ал 300 – 5000С температура аумағында жағу барысында аталған қаптаманың қатаңдығы шамамен 13 000 МПа жоғарылайды. Термо өңдеуден кейінгі Со – В балқымасының химиялық тұрақтандырудан кейін тозуға төзімді қаптама ретінде қолдану ұсынылған болып табылады.

Кобальт торына бордың қосылуы кобальттің максималды және қалдықты магнитті индукцияларының лездік түрде төмендеуіне алып келеді. Сонымен қатар қыздыру нәтижесінде Со – В қаптамасының магнитті қасиеттерінің өзгеруі байқалады, дегенмен Со3В және Со2В  фазалары ферромагнитті сипаттамалардың төменгі мәндерімен сипатталады; жағудан кейін Со – В қаптамасының коэрцитивті күштерінің 640 – 1280 А/м дейін мейлінше өсуі байқалады.

Бақылау сұрақтары:

- Химиялық мыстау процесінің жүру механизмі.

- Химиялық мыстау процесінің негізгі заңдылықтары.

- Стабилизатордың түрлері және қолданылу мақсаты.

- Химиялық никельдеудің сілті ерітінділерінің құрамы.

- Химиялық никельдеудің қышқыл ерітінділерінің құрамы.

- Химиялық никельдеуде алынатын қаптаманың қасиеттері.

- Құрамында гидразині бар никель қаптамасын алу.

- Химиялық никельдеу әдісімен алынған қаптаманың құрамы.

- Химиялық палладийлеуде қолданылатын ерітінді құрамы.

- Химиялық қалайылау қаптамасының қолданылуы.

- Химиялық күмістеу процесінің жүру механизмі және қолданылуы.

- Кобальт – фосфор қаптамасының қасиеттері және құрылымының, түзілу шарттарының, қолданылу аймағы туралы мәлімет.

IV ТАРАУ МЕТАЛЛ ЕМЕС БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ҚАПТАМАЛАР

4.1 Фосфат қаптамасы

4.1.1 Фосфат қаптамасының алынуы

Фосфаттау – болат беттерінде фосфор қышқылының тұздар қабықшасын алу процесі.

Металдардың бейорганикалық қоспаларынан тұратын металл емес бейорганикалық қаптамаларға фосфатты, оксидті, хроматты қаптамалар жатады. Олардың белгіленуі МЕСТ 9.073-87 – ке сәйкес жүргізіледі. Химиялық фосфаттау процесін көміртекті, төмен легирленген және орта легирленген болаттарға, шойынға, алюминий және магний құймаларына, мырыш және кадмий  қаптамаларына жүргізуге болады.

Химиялық фосфаттау дегеніміз – металдар мен құймаларды бір орын басқан фосфаттардың немесе Fe, Mn, Zn, Bа, Cа монофосфаттарының қышқылданған ерітінділерінде өңдеу болып табылады.

Химиялық фосфаттауда металдардың монофосфаттарының гидролизі жүреді, нәтижесінде бір, екі, үш орын басқан металл фосфаттары мен ортофосфор қышқылы H3PO4  арасында тепе-теңдік орнайды:

(50)

(51)

Бұл жердегі: М- Fe, Mn, Zn, Bа, Cа және т.б.

Осы кезде фосфаттау процесінде түзілген бос H3PO4 негізгі металмен әрекеттеседі, нәтижесінде, қиын еритін, екі және үш орын басқан фосфаттар түзіледі. Мысалы: темір келесі реакция бойынша әрекеттеседі:

(52)

Осы кезде тепе-теңдік қиын еритін қосылыстарға қарай ығысады, бұл фосфат қабықшасының негізі болып табылады.

Фосфат қабықшасының сапасынa фосфаттайтын ерітіндінің құрамы, металл бетінің дайындалуы және технологиялық параметрлері (температурасы, өңдеу уақыты) әсер етеді. Фосфаттау процесін жылдамдату үшін ерітіндіге тотықтырғыштар қосады  және т.б.

Процесте фосфатты қабықшаның түзілуімен бірге металдың еруі де жүреді. Бұл фосфатты қабықшаның кеуектілігіне алып келеді. Фосфат қабықшасы лак бояулары қаптамаларының астыңғы қабатында көп қолданылады. Фосфат қабықшалары лак бояу қаптамаларының адгезиясын жоғарылатады. Алынатын қабықшаның диэлектрлі, антифрикционды, май сыйымдылық пен кеуектілік қасиеттері оның  құрылымын анықтайды.

Маймен, сабынмен, парафинмен толтырылған металл бетінде фосфат қабықшасының болуы бірден үйкеліс коэффициентін төмендетеді, бұл үйкелісте жұмыс істейтін бұйымдарға негізгі қажетті қасиет болып табылады.

Фосфатты қабықшалар диэлектрлі қасиеттерге ие. Бұл қасиет фосфат қабықшасын трансформаторлар, генераторларда электроқшаулағыш қабатын алу үшін қолдануға мүмкіндік береді. Егер фосфат қабықшаларын майлы және бакелитті лактармен сіңдіретін болса, онда қабықшаның кернеуге қарсы тұру қасиеті күшейеді. Фосфатты қабықшалар металл балқымаларымен әрекеттеспейді (қалайы, қорғасын, мырыш).

Фосфаттауды арнайы стационарлы ванналарда батыру арқылы немесе ағынды камераларында шашырату арқылы жүргізіледі.

4.1.2  Болатты химиялық фосфаттау

Мажеф препараты негізінде фосфаттау. Марганец (ІІ) монофосфаты мен темірдің (ІІ) монофосфаты ваннаның негізгі компоненті болып табылады. Осы қоспа Мажеф препараты деп аталады. 14 –ші кестеде Мажеф препаратының ерітінді құрамы келтірілген.

14 кесте. Мажеф препаратының ерітінді құрамы

| Ерітінді құрамы мен режимі | Құрамы, г/л |  |
| --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 |
| Мажеф препараты | 30-33 | 30-40 |
| Мырыш нитраты | - | 50-60 |
| Температура,0С | 96-98 | 96-98 |
| Ұзақтығы, мин. | 80-90 | 10-15 |

Температура төмендеген сайын фосфаттау процесі ұзарады.

Темір мен марганецтің монофосфаттарының ерітіндісінде қиын еритін фосфаттар түзіледі: ; тотықтырғыштарды қосқан кезде  түзілетіндігі анықталған.

Ерітіндіні келесі ретпен дайындайды: Мажеф препаратының есептелген мөлшерін сумен араластырып ваннаға салады, оны қайнағанға дейін жеткізеді, содан соң қыздырғышты өшіріп, тұнбаның тұнуына мүмкіндік береді, содан соң мырыш нитратын ерітеді және температураны 96-980С -қа жеткізеді. Осыдан кейін ванна жұмыс істеуге дайын болады [28].

Мырышфосфатты ваннада фосфаттау. Монофосфатты мырыш ерітіндісінде тепе-теңдік орналасады:

(53)

Болаттың ортофосфор қышқылымен әрекеттесуі нәтижесінде тепе-теңдік қиын еритін үш орын басқан  мырыш фосфаты түзілуіне ығысады. Процесті жылдамдату үшін ерітіндіге мырыш нитратын қосады, ол катодты процеске қосылып, темірді -тен -ке тотықтырады. Осыған байланысты фосфаттайтын ерітіндіде темірдің монофосфатының минимальды концентрациясы қалады.

Түсті металдарды химиялық фосфаттау. Мырыш және Сd қаптамаларын фосфаттау оксидті фосфаттау ерітіндісінде, Мажеф препараты ерітіндісінде жүзеге асырады.

Магний Mg және оның балқымаларын фосфаттау құрамында барий мен мырыш монофосфаты, Мажеф препараты, мырыш нитраты, натрий фториді, мырыш фторбораты және ортофосфор қышқылы бар ерітінділер қолданылады.  Көп қолданылатын фосфаттау ерітіндісінің құрамы 15 кестеде келтірілген.

15-кесте. Түсті металдарды химиялық фосфаттау ерітінділерінің құрамдары

| Ерітінді құрамы және режимі | Ерітінділер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Ba (H2PO4)2 Мажеф препараты. Na F Zn NO3 Zn (BF4)2, H3PO4 | - 27-32 0,2 – 0,3 - - - | - - - 22 15 15 | 40 – 70 - 1 – 2 - - 5 - 10 |
| t 0 , C , мин | 96 – 98 30 - 40 | 75 – 85 5 | 95 – 98 20 - 30 |

№1 ерітіндіде Mg балқымаларында негізінен Mn фосфатынан тұратын, қиын  еритін қабықша түзіледі .

№2 ерітіндіде Mg фосфатының қабықшасы  түзіледі .

№3 ерітіндіде Mg - Nd - Zr; Mg - Nd - Zn - Zr; Mg - Mn – Ce магний балқымаларында майда кристалды, қалыңдығы 3 мкм фосфат-фторидті қабықша түзіледі, оның құрамына қиын еритін фосфаттар және Mg мен Ba фторидтері кіреді. Бұл қабықшалар ыстыққа төзімді. Магний балқымаларына жоғары термотұрақтылықты береді (-3500 С) Ba-дің құрамын жоғарылатқан сайын қабықшасының термотұрақтылығы жоғарылайды.

Al және оның балқымаларын фосфаттау үшін келесі ерітінді құрамы қолданылады (кесте 16).

Al және оның балқымаларында түзілетін фосфат қабықшасының құрамы: 50 - 55  CrPO4; 17 - 23  AlPO4;  22 - 23 H2O.

Бұл қабықшалар аморфты, жылтыр, көкшіл – жасыл түске ие, қалыңдығы 3 мм.

16 кесте.  Алюминийді фосфаттау ерітінділерінің құрамы

| Ерітінді құрамы және режимі | Ерітінділер |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Н3 PO4 CrO3 HF ( 40-ті) Na F | 50 - 60 7 - 8 4 - 5 - | 40 - 50 4 - 7 - 5 – 7 | 40 - 60 5 - 10 - 3 - 5 |
| t0,C t,мин | 15 - 30 5 - 10 | 15 - 30 5 – 20 | 15 - 30 5 - 20 |

Ni және оның балқымаларын фосфаттау үшін келесі ерітінді құрамы қолданылады, г/л:

H3PO4 		-15;

Na F			-13;

Zn (NO3)2 		-200;

рН			2;

температурасы	25-300 С;

жүру уақыты,	35 - 45мин.

Фосфат қабықшасының өсу жылдамдығына никель бұйымының беттің ауданының жағдайы үлкен әсер етеді. Жылтыр никель қаптамасына фосфат қабықшасы қонбайды.

4.1.3  Фосфат қабықшасының қорғаныс қасиетін жоғарылату

Ол хром қосылыстары ерітіндісінде өңдеу, майлау, гидрофобизирлеу  және  бояу арқылы жүргізіледі .

Фосфатталған бұйымдарды өңдеу келесі ерітінді құрамында жүргізіледі:

Na2 Cr2 O7	-80 – 100 г/л

t = 50 – 800 C

τ = 5 – 10 мин

бұдан кейін жуылады және 100 -1100 С –та кептіріледі.

Фосфатталған бұйымдарды майлау авиация майымен жүргізіледі 100 – 1100 С-қа дейін қыздырылған. Осы мақсатта сонымен қатар, органика ерітінділеріндегі май ерітіндісі немесе бөлме температурасындағы эмульсия қолданылады [29].

Фосфатталған бұйымдарды коррозиядан қорғау мақсатында оларды бояйды.

Фосфат қабықшасының қорғаныс қасиетін жоғарылату үшін гидрофобизирлеу қолданылады, ол бұйымның аудан бетінде гидрофобты суды итеретін қабықшаның түзілуі. Бұл мақсат үшін әртүрлі кремнийорганикалық қоспалар қолданылады. Оларға метил және этилгидрополисилоксандар жатады.

Кесте 17. Фосфаттаудағы негізгі ақаулар мен оларды жою тәсілдері

| Ақаулар | Мүмкін себептері | Жою тәсілдері |
| --- | --- | --- |
| Жұқа ашық-сұр түсті фосфат қабықшасы | Фосфаттау ұзақтығы жеткіліксіз | Газдың бөлінуі тоқтағанға дейін фосфаттау уақытының ұзақтығын созу. |
| Фосфат қабықшасының құрылымы ірі кристалды; коррозияға тұрақтылығы төмен | Тетіктерді фосфаттау алдында қышқыл ерітінділерде өңдеу | Өңделген тетіктерді жуып, сода ерітіндісімен тазалау |
| Тегіс емес дақты қабықша | 1.Фосфаттау алдында тетік ауданының дайындығы нашар 2. Тетіктер жоғары легирленген болаттар | 1.Тетіктің ауданын дайындауды жақсарту - 2. Арнайы ерітінді қолдану |
| Қабықшада ашық-сұр ұнтақ түріндегі жабын | Фосфаттаудағы тұнбаның бұрқылдауы | Тұнбаны жою; температура ерітіндісін төмендету 96-980С-қа дейін; ерітіндіні тұндыру |
| Фосфатты қабықшаның коррозияға тұрақтылығы төмен | - Мажеф және басқа компоненттердің концентрациясы төмен - Ерітіндінің температурасы төмен - Жалпы және бос қышқылдылық арасындағы қатынас дұрыс емес | - Мажеф және басқа компоненттердің концентрацияларын жоғарылату - Ерітіндінің температурасын жоғарылату керек 97-990С-қа дейін - Марганец көмір қышқылын немесе Н3РО4 қосып ерітіндіні реттеу |

4.1.4 Электрохимиялық фосфаттау

Электрохимиялық фосфаттау Мажеф препараты мен мырыш монофосфаты ерітіндісінде жүргізіледі. Металдардың монофосфаттары ерітіндісінде қиын еритін фосфаттар мен ортофосфор қышқылы арасында тепе-теңдік орналасады. Катодты поляризацияда катодта Н+ иондары бөлінеді, осының нәтижесінде катод аймағындағы рН жоғарылайды және қиын еритін фосфаттардың түзілуіне жағдай жасалынады. Осыған байланысты фосфатты қабықшалар ортофосфор қышқылымен әрекеттеспейтін металдарда да түзіледі. Ерітінді құрамы 18 кестеде келтірілген.

Электрохимиялық фосфаттаудан кейін натрий немесе калий бихроматы К2Cr2O7 ерітіндісінде өңделеді.

18 кесте Электрохимиялық фосфаттау ерітіндісінің құрамы

| Ерітінді құрамы мен режимі | Ерітінді, г/л |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | №1 | №2 | №3 |
| Мажеф препараты | 60-80 | - | - |
| Мырыш нитраты | 50-100 | - | - |
| Мырыш оксиді | 3-10 | - | 25-30 |
| Натрий фториді | 2-10 | - | - |
| Ортофосфор қышқылы | - | - | 48-50 |
| Азот қышқылы | - | - | 26-28 |
| Магний нитраты | - | 50-70 | - |
| Аммоний монофосфаты | - | 15-20 | - |
| Режимі |  |  |  |
| Температура,0С | 15-30 | 15-30 | 65-75 |
| Ток тығыздығы, А/дм2 | 0,3-0,5 | 0,35 | 2-3 |
| Уақыт, мин | 10-15 | 3-5 | 5-8 |

4.2 Хроматтау

4.2.1  Хромат қабықшасының түзілу әдістері

Хроматтау процесінде металдар мен балқымалардың аудан беттерінде, құрамына қиын еритін хроматтар кіретін қабықшалардың түзілуі жүреді. Хроматтау химиялық және электрохимиялық әдіспен жүзеге асырылады:

1.Химиялық хроматтау. Zn,Cd,Mg,Al және олардың балқымаларын химиялық хроматтауда, оларды құрамында Сl2O7 және F-,SO42-анион антиваторлары бар қышқылданған ерітіндіде өңдейді. Анион активатор қосылған ерітінділерінде мысалы, сульфат-анионы қосылғанда, сульфатанионы және (III) хромның ерігіш комплексті қоспасы түзілуі мүмкін. Қабықша кейбір жерлерінен бұзылады, бұл жерде кеуек түзіледі, осы жерде хроматтайтын ерітіндімен негізгі металл әрекеттеседі. Н2SO4 қосылған калий, натрий немесе алюминий бихроматы ерітінділерінде мырыш пен Сd-ді өңдеу уақытын ұзартқан сайын, хромат қабықшасының қалыңдығы жоғарылайды. Қабықшаның ең негізгі массасы алғашқы 20 с түзілуі, содан соң түзілу жылдамдығы төмендейді, 60 с кейін қабықшаның қалыңдағаны байқалмайды.

Сутектің иондарының концентрациясын жоғарылатқан сайын, алдымен хромат қабықшасының өсу жылдамдығы жоғарылайды, ең жоғары мәнге жетіп, содан соң төмендейді.

Хромат қабықшасының қорғаныс қасиеті қабықшадағы қиын еритін хроматтардың болуымен анықталады, олар металдардың эффективті пассиваторлары болып табылады. Металдарды хромат аниондарымен пассивирлеу бірінші адсорбциялы қабықшаның түзілуімен және сонымен қатар металдардың бетінде құрамында хром оксиді мен металдардың оксидтері бар қабықшаның түзілуімен жүреді [30].

Хроматталған мырышты ыстық суда жуып және 110 0 С –да қыздырса, онда қабықшаның құрамындағы хромат-аниондарының мөлшері азаяды, нәтижесінде хромат қабықшасының қорғау қаситі төмендейді.

19 кестеде хроматтау, сонымен қатар бірге жүретін мырыш және кадмий қаптамаларын хроматтау мен жарықтандыру ерітіндісінің құрамы келтірілген. № 1 ерітіндіде  тек қана хроматтау процесі жүреді, ал № 2-5 ерітінділерде хроматтау мен жарықтандыру бірге қосарлана жүреді.

Кесте 19. Мырыш және кадмийді хроматтаудың ерітінділерінің құрамы және өңдеу режимдері

| Ерітінді құрамы және режимі | Ерітінді |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| HNO3 H2SO4 CrO3 K2Cr2O7 , Na2Cr2O7 Na2SO4 tº c t,мин. | - 8-12 - 150-200 - 15-30 0,1-0,3 | - 3-5 80-110 - - 15-30 0,05-0,1 | 3-7 - 4-6 - 10-15 15-30 0,5-1,0 | 3-7 - - 25-30 10-15 15-30 0,5-1,0 | 15-30 - - 15-20 10-10 15-30 0,1-0,5 |

2 Электрохимиялық хроматтау. Электрохимиялық хроматтау құрамында (4) 10л хромы бар ерітіндіде, катодты, анодты поляризациямен жүзеге асырылады. Ең көп тарағаны катодты хроматтау әдісі. Катодты хроматтау темірді коррозиядан қорғау үшін қолданылады. Өңдеу келесі ерітінді құрамында жүргізіледі:

Na2Cl2O7			25-30г/л;

рН				4-6;

t,  ºC 				50-80;

iк, А/дм2			5÷10;

өңдеу уақыты		1-2с.

4.2.2 Хроматтау процестерінде қолданылатын ерітінділер. Пассивтендіру.

Сапалы хромат қабықшалары болаттарда және басқа да металдарда кадмий гидролизімен қаныққан ерітіндіде кадмий хроматы ерітіндісінде түзіледі . Ерітінді құрамы:

СdClO4		146-270

Cd (OH)2 		қаныққанға дейін

Т , ºC 		15-30,

ik, А/дм2 		2-16

өңдеу уақыты 	10÷2мин.

Бұл ерітіндіден болат бетінде құрамы (CdOH)2CrO4 кадмидің дигидроксохроматынан тұратын қабықша түзіледі. Хромат ерітіндісімен өңделмеген болаттарда 0,08 тәуілікте коррозия дақтары пайда болады, ал хроматталған болаттарда 4-11 тәуілікте байқалады.

Кесте  20. Хроматтау ерітіндісінің құрамы

| Ерітінді құрамы және режимі | Ерітінді реті |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Na2Cr2O7 (NH4)2Cr2O7 CH3COOH HNO3(p=1.4г/см3) | 2-20 - 3-30 - | - 100-500 - 100-700мл/л |
| tºC ik,A/дм2 t, мин. | 15-30 1-10 0,01-0,1 | 20 0,1-10 2-3 |

Пассивтендіру. Коррозияға төзімді болат, мыс, қалайы, күміс және мыс қаптамаларына пассивтендіру процесі жүргізіледі [25].

12Х18Н 9Т типті хромникелді болаттан дайындалған бұйымдар татын кетіргеннен кейін НNO3-тің ерітіндісінде пассивтендіріледі. HNO3 250-500 г/л,  t=45-550C, τ =15-20 мин, ал жоғары хромды бұйымдар типі 20Х13 HNO3- ке  Na2Cr2O7- немесе  K2Cr2O7- қосылған ерітіндіде жүргізіледі. HNO3 -180-220 г/л, Na2Cr2O7  20-25 г/л, t =550C, τ =20-30 мин  немесе  келесі  ерітінді  құрамында  жүргізіледі: H3PО4 (50-100г/л), CrO3  150-  200г/л,   t =70-80 0C  20-30  мин  аралығында.

Пассивтеу процесінен кейін бұйым бетінің сапасын бақылау CuSo4-16г/л және H2So4 (10г/л ) ерітіндісінде жүргізіледі. Осы ерітіндіден аудан беті сүртілгеннен кейін 5-6 мин аралығында ұстап тұрады, содан соң кептіріп сүртеді. Бұйым бетінде мыспен әрекеттесу түзілсе, онда коррозияға төзімділігі төмен екендігі байқалады. Мыс және оның құймалары келесі ерітінді құрамында пассивтендіреді, (г/л):

K2Cr2O7 немесе Na2Cr2O7	90-130;

H2So4  15 – 20;

t=15-300C;

τ =0,25 – 0,60 мин.

Қaлайы қаптамалары келесі ерітінді құрамында пассивтендіріледі, (г/л):

K2Cr2O7  немесе  Na2Cr2O7   -80-100;

t=80-950C;

τ =10-20 мин.

Күміс қаптамаларды қышқылдардағы ерігіштігін сақтау үшін  келесі ерітінді құрамында пассивтендіріледі, г/л:

K2Cr3O4       -30-50;

KOH   30-50;

t=15-300C;

τ = 5-10 мин.

Пассивтенуден кейін бұйымдарын жуып кептіреді.

4.3 Алюминий балқымаларын анодты оксидтеу

4.3.1 Анодты оксидтеу кезінде жүретін процестердің механизмі

Анодты оксидтеу (анодтау)- бұл алюминий балқымаларынан дайындалған бұйымдарды коррозиядан қорғайтын негізгі әдіс болып табылады. Ол негізінде H2SO4  немесе Н2CrО4 ерітінділерінде жүргізіледі, бұл кезде бұйымдар анодты поляризацияға ұшырайды [31].

Анодты оксидтеу кезінде екі процесс жүреді:

Алюминий балқымасында оксидті қабықшаның түзілуі және сыртқы жағынан оның еруі. Қабықшаның қалыңдауының ең негізгі шарты: оксидті қабықшаның қышқылмен әрекеттесуі нәтижесінде кеуектердің түзілуі болып табылады. Оксидті қаптама екі қабаттан тұрады: сыртқы қалың кеуекті қабат және ішкі жұқа қабат, бұл барьерлі қабат деп аталады. Күкірт қышқылының ерітіндісінің температурасын оксидті қабықшамен оның әрекеттесуінде жоғарылайды, осының нәтижесінде қабықша бөлшектеніп оның қорғаныс қасиеті төмендейді. Алюминий балқымаларын анодты оксидтеу күкірт қышқылының келесі ерітінді құрамында жүзеге асырылады:

Н2SO4-180-200г/л

Іа = 0,8-2 A/дм2,

Кернеу 24 в-ке дейін;

Tемпературасы 13÷23ºC;

Жүру уақыты 15÷60 мин.

Процесс кезінде 2,1 кКл/дм2-ге тең ток мөлшері өткенде, оксидті қабықшаның қалыңдығы 6-12 мкм-ге тең болуы мүмкін. Ерітінді температурасы 28ºС-тан аспауы қажет, егер жоғарылап кететін болса сапасы төмен қабықша түзіледі. Сондықтан Н2SO4-ерітіндісін суытатын қондырғының көмегімен салқындатылады немесе қысылған ауамен араластырып салқындатады. Бұйымдарды ілетін ілгіш алюминий немесе титан балқымаларынан дайындалады. Катод ретінде қорғасын немесе 12х18н9т маркалы болат қолданылады. Анодты оксидтеу айнымалы токты қолдану арқылы да жүзеге асырылуы мүмкін (бір фазалы немесе үш фазалы).

Қолданылатын ерітінді құрамы:

Н2SO4-125-150 г/л

Tемпературасы 13-25ºC

ik=1,5÷2.0A/дм

Кернеу 19-27B;

Жүру уақыты 20÷30мин.

1,2 кКл/дм2-ге тең ток мөлшері өткенде, қалыңдығы 5 мкм-ге тең оксидті қабықша түзіледі. Анодты оксидтеуден кейін бұйымдарды жуады, содан соң оксидті қабықшаның толтырылуы ыстық суда немесе калий (натрий) бихроматының ерітіндісінде жүргізіледі. Қабықшаның толтырылуы нәтижесінде майда кеуекті немесе кеуексіз қаптама алынады. Оксидті қабықшаны сумен толтыру 90-95ºС-да 20-25 минутта жүргізіледі, судың рН-4,5-6,5-ге тең. рН Н2SO4 тұрақталып тұрады. рН-ты тұрақты ұстап тұру үшін келесі ерітінді құрамы қолданылады, г/л:

NH4NO3	-3,5-10

(NH4)2 (HPO4)	-0,05

Температурасы 90-95ºC

Жүру уақыты 20-25мин.

Оксидті қабықшаны сумен толтырғанда ол гидраттанады да, нәтижесінде оның көлемі жоғарылайды, кеуектердің диаметрлері кішірейеді және қорғаныс қасиеті жоғарылайды. Оксидті қабықшаны калий бихроматымен толтыру келесі ерітінді құрамында жүргізіледі, г/л:

К2Cl2O4 немесе Na2Cl2O7	 40-45

Өңдеу режимі: рН 	4.5-5,

Температурасы 90-95ºC,

Жүру уақыты 20÷25мин.

Ыстық сумен толтырылған қабықшаның түр-түсі ашық-сұр түстен жабық сұр түсті құрайды. Натрий немесе калий бихроматы ерітіндісінде толтырылған қабықшалар ашық-жасыл түстен сары-жасыл түстеріне ие болады. Бұл процестен кейін бұйымдарды ыстық сумен жуады және ауа ағымында немесе кептіргіш шкафтарда 40-70ºС-да 15 мин. кептіреді.

Хром қышқылында анодты оксидтеу келесі ерітінді құрамында жүргізіледі:

CrO3		30-55г/л

Температурасы	40±2ºC,

Ia = 0,2÷2,5А/дм2,

Кернеу  40B

Ванна қосылғаннан кейін кернеуді 40 В-қа 5-10 мин. аралығында жеткізілуі тиіс және анодтауды осындай кернеуде 50-55мин. аралығында ұстайды. Қабықша қалыңдығы 3 мкмді құрайды. Хром қышқылында анодтаудан кейін бұйымдарды суда жуады және қысылған ауаны үрлеу арқылы кептіреді. Қабықша түрі ақшыл түстен сұр түске дейін өзгереді. Қалың қабатты анодтауға алюминийдің балқымалары және алюминий қолданылады. Бұл кезде бұйымдардың қаттылығы, жоғары тұрақтылығы, жылу ұстағыштық қасиеті және электр өткізгіш қасиеттері жоғарылайды. Жоғары үйкеліспен жұмыс істейтін бұйымдардағы қабықшаның қалыңдығы 30-50мкм құрайды. Қалың қабатты анодиртау төмен температурада жүргізіледі. Қатты анодтау Н2SO4-тің ерітіндісінде 180-200г/л температурасы 0-7ºС-да жүргізіледі. Қалың қабатты қабықшаларды +2ºС-да алуға болады. Электролитті суыту мұздатқыш қондырғылардың көмегімен жүзеге асырылады.

4.3.2 Қабықшаларды толтыру және оларды бояу

Оксид қабықшасын толтыру органикалық және бейорганикалық бояғыштармен жүзеге асырылады. Адсорбционды бояу анодтаудан кейін органикалық бояғыштардың сулы ерітінділерінде жүреді (кесте 21.

Кесте 21. Органикалық бояғыштардың сулы ерітінділерінің құрамы

| Бояғыш | с, г/л | t, мин. | Қабықша түсі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Аниминді қара фосфор 2 Негізгі қоңыр 3 Ализаринді сары Р | 5-10 3-5 1-3 | 15-30 10-20 5-10 | Қара Қоңыр Сары-жасыл |

Органикалық бояғыштардың ең жоғарғы кемшілігі олардың жарыққа төзімділігі нашар [23]. Жарық төзімділігін жоғарылату үшін келесі ерітінді құрамында өңделеді, г/л:

CO(CH3COO)2		-0,85-1,15

Ni(CH3COO)2 		- 5,2-6,8

H3BO3 			 -7,5-9,5

Температурасы, 		90-100ºC.

Жүру уақыты 		20-30мин.

Содан соң ыстық суда жуып кептіреді. Бейорганикалық бояғыштармен бояу келесі 22 кестедегі ерітінді құрамында жүргізіледі

Бірінші ерітінді құрамында өңдегеннен кейін бұйымды сумен жуып екінші ерітіндіге салады. Бұл ерітінділерді өңдеу 5-10 мин. аралығында жүргізіледі, температурасы -15-30ºС. Қабықша кеуектерінде түрлі түсті қиын еритін қоспалар түзіледі. Бұдан соң жуып кептіреді.

Кесте 22. Бейорганикалық бояғыштар ерітінділерінің құрамы

| Еріт. 1-тобы |  | Еріт. 2-тобы |  | Қабықша түсі | Боялған қоспа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компонент | С, г/л | Компонент | С,г/л |  |  |
| К4[Fe(CN6)] K4[Fe(CN)6] KCr2O7 Pb(CH3COO)2 K2CrO4 | 10-15 10-115 50-100 10-50 5-10 | FeCl3 CuSO4 Pb(CH3COO)2 Na2SO4 AgNO3 | 10-100 10-100 100-200 10-50 50-100 | Көк Қоңыр Сары Ақ Қызғылт сары | Fe4[(CN)6]3 Cu2[Fe(CN6)]3 PbCrO4 PbSO4 Ag2CrO4 |

Электрохимиялық бояу. Алюминий және оның балқымаларындағы кеуекті оксид қабықшаларын бояу келесі ерітінді құрамында жүзеге асырылады, г/л:

NiSO4		20-30

MgSO4		15-20

(NH4)2SO4		20-30

H3BO3		20-30

рН 			4,5-5,0

Т, ºC 			15÷30

Өңдеуді катодты токта екі стадиямен жүргізеді: алдымен 10В кернеуде 0,5 мин. содан соң 15В кернеуде 1-12мин. ұстайды. Екінші стадияның ұзақтығы қажетті бояу түріне байланысты жүреді. Электрохимиялық бояудан кейін ыстық сумен жуып кептіреді.

4.3.3 Қаптама сапасын бақылау

Қаптаманың сапасын анықтау үшін әр түрлі бақылау әдістері қолданылады. Кейбір әдістер барлық қаптамаларға міндетті,ал басқалары белгілі бір қаптамаларға сәйкес болып келеді. Мысалы, барлық қаптамалардың негізгі металмен жанасуы жоғары  болу керек, ал  қаптама қалыңдығы нақты  түрде белгілі болуы тиіс. Қаптаманың негізгі мағынасы – кеуектілік әсіресе катодты қаптаманың  коррозиялық тұрақтылық  кезінде.

Бірақ арнайы қаптамаға арналған әдістер бар. Оларға:қаттылықты анықтау,тұрақтылық , электрокедергі және т.б  әдістер жатады [32].

Қаптамалар жоғары электроөткізгішке және электр кедергісінің  төмендігіне ие болу керек. Қаптамаларды талдау әдісі лабораториялық жағдайда арнайы үлгілерде немесе өндірістік бұйымдарда  жүргізіледі.

Қаптама қалыңдығын бақылау. Қаптама қалыңдығын	 анықтау МЕСТ 3002-98 бойынша дайын болған бұйымдарға жүргізіледі. Осы мақсатта жұмыс шарты бойынша қаптама 3 топқа бөлінеді: жеңіл, орташа, қатаң. Жеңіл шартты жұмыста бұйымдарды жабық, құрғақ, жылытылған бөлмелерде эксплуатациялайды, орташа жағдайда – өндіріс газдарының  ластануы және теңіз суының  булануы ауада пайдаланады, ал үшінші топта яғни қатаң жағдайда - өндіріс газдарының жоғары концентрациялы бөлмесінде, қар, жаңбырдың кенеттен жауған кезінде  немесе теңіз суының  шашырауы кезінде бұйымдарды пайдалану. Осы топтардың шартына байланысты  қаптамалардың минимальды  қалыңдығы белгіленген. Мысалы, жеңіл шартты жағдайда болат негізіндегі мырыш және кадмий  қаптамасында қалыңдығы 5 мкм ­ден кем емес, орташада -15 мкм ­ ден кем емес, ал қатаң кезде -30 мкм ­ ден кем емес. Көп қабатты қаптаманың жалпы қалыңдығы мыс-никель немесе никель-мыс-никель 10,30, және 45мкм-ға тең.

Қаптама қалыңдығы химиялық және физикалық  әдістер бойынша  да анықталады. Химиялық әдіске таразылы және тамшылық әдістер жатады.

Әдетте таразылы әдіспен анықтағанда туралығы ±20% қаптама қалыңдығы 2мкм немесе көбірек болады. МЕСТ 3003-98 тамшылы әдіс мырыштауда, мыстауда, кадмилеуде және никельдеу қаптамаларында қолданылады. Мысалы никельдеу қаптамасының қалыңдығын  анықтау үшін  мына ерітінді ұсынылады, құрамы (г/л):

FeCl3 ∙6H2O               300

CuSO4  ∙5 H2O            100

Мырышты жабындының қалыңдығын анықтау:

А)Таразылы әдіс.

Қапталған үлгіні аналитикалық  таразыда массасын өлшеп, 10% күкірт қышқылы ерітіндісі құйылған стаканға салып, 200С ­ та қаптама толық ерігенше өңделеді. Содан соң сумен жуып, кептіріп, массасын қайта өлшейді. Катод бетінің ауданын өлшеп  формуламен  жабынды қалыңдығы есептелінеді.

Б)Тамшылық әдіс.

Дистилденген судың бір литрінде 200 г KJ және 100 г J2 ерітілген ерітіндінің бір тамшысын  мырышты жабындыға тамызып, секундомермен 1 минут уақыт белгілеп қояды. Содан соң дәл осы орынға екінші тамшыны тамызып, қайтадан 1 минуттан кейін оны сүзгіш қағазбен кептіреді. Тамшыны тамызуды осы орында негізгі металл көрінгенше  жүргізеді. Жалпы тамшылардың саны бойынша жабу қалыңдығын анықтайды.Бір тамшы  бір минут ішінде ерітеді:

Т=100C                         0,78 мкм

Т=150C                         1,01 мкм

Т=200C                         1,24 мкм

Т=250C                         1,45 мкм

Қаптама қалыңдығын анықтау үшін мына формула қолданылады:

h=(n-0,5)hk

мұнда: h-сол жерде қолданып жатқан қаптама қалыңдығы,мкм;

n-зерттеу кезінде шығындалған тамшы саны;

hk- 1 тамшы тамғандағы қаптама қалыңдығын алу (100С-300С температурадағы некельдеу қаптамасы үшін hk=0,7мк)

Қаптама қалыңдығын анықтау үшін тамшылы әдістің орнына тағы жеңілдеу сорғалап ағатын әдіс қолданады. Бұл әдіс нақтырақ (~±10%) және аз уақытты қажет етеді, оның үстіне қаптама қалыңдығын өндіру ерітіндінің ұзаққа созылған жүрісіне және шығындалған ерітіндінің көлемімен ерекшеленеді.  Сорғалап ағатын әдісте ерітіндінің  ұзаққа созылған жүрісінің түзілуі ерітіндінің қаптама телінінде еруінде, белгілі бір жылдамдықта ағып шыққан және сыналып жатқан  қаптаманың бетіне сорғаланып түзуі. Қаптама қалыңдығын есептеу үшін зерттелетін телімге араласқан қаптаманы  жұмсаған уақыт көлемді сорғалатып ағызу әдісінде зерттелетін қаптама қалыңдығын араласқан қаптамаға шығындалған ерітінді көлемімен анықталады.

Еріткіштердің құрамы МЕСТ 3003-58 келтірілген.Мысал ретінде мырыш қаптамасын анықтайтын ерітінді құрамы келтірілген.

NH4NO3                                  70г/л

HCl (1нерітінді)                     70мг/л

CuSO4 ∙5H2O                           7г/л

Қаптама қалыңдығын өлшеуде негізгі физикалық әдістеріне жататындар:магнитті әдіс, микрошлифті әдіс және радиоактивті әдіс.Қаптама  қалыңдығын өлшейтін  магнитті әдіс үзбелі және индукциялық болады.

Индукциялық магнитті әдіс электрмагниттің жүрекшесімен өтетін  магнитті  тасуымен өлшенуге негізделген.Өлшеніп жатқан  магнитті тартылыс күші  немесе магнитті толқынның  көлемі қаптама қалыңдығының  функциясы бола алады.Ферромагнитті қаптамада (никель немесе темір)  магнитті емес металл негізі қаптама қалыңдығы  магнитті тартылыс күші  немесе магнитті толқын  кеңейеді.Болатқа магнитті емес  немесе никельді қаптағанда магнитті тартылыс күші  немесе магнитті толқын  азаяды қаптама қалыңдығы көбейуіне байланысты.

Зерттеулер нәтиджесінде анықталғандай өлшенген мәлеметтерге  қаптама бетінің  кедір-бұдырлық сатысы  және термиялық өңдеудің негізі және т.б айтарлықтай кедергі келтіреді.Осыдан магнитті әдіс  технологиялық процестерде қатаң бақыланып өнім шығаруға ұсыныс  жасаған кезде ғана қолданылады.Қаптама қалыңдығы зерттелген үлгі эмпирикалық градуирленген қисықпен анықталады.

Қаптама қабатының  белгілі қалыңдығымен арнайы үлгі  осы қондырғы үшін құрастырылған

Әдебиетте магнитті қалыңдық өлшегіштер әр түрлі үлкен  көлемді типтері көрсетілген,бірақ магнитті емес қаптама  қалыңдығын өлшеу үшін  алынған қондырғы болат  үлгілерін өндіргенде  қатаң қадағалау керек. Осы шарттарға қатысты өндіріс сериясы, өнімнің физика және геомертиялық параметрлері, металл қаптамасы және  негізі өлшенген тура мәні. Бұл типтегі аппараттардың артықшылығына нүктедей қаптама қалыңдығында өлшегіз конструкция ұшымен қадағалай аламыз. Бұл аспаптардың ішінен ең табыстысы деп ИТП-5 типті аспабын айтсақ болады. Бұл аспап конструкциясы қарапайым,пайдалануға ыңғайлы және әмбебап басқа аспаптарға қарағанда қателігі ~5% тең болады .Магнитті емес қаптама қалыңдығын тексергенде үлкен болат бөлшегі әртүрлі магнит қасиеті аспапта орынды қолданады. Шынжырланған магнитті толқынды өлшеуге негізделген.Бұл қимыл принципі магнитті бөлуге  негізделген қимыл принципі тасымал типтегі құрылғыда бөлуге мүмкіндік береді және қаптама қалыңдығындағы үлкен  бөлшектерді ғана емес бұйымдардың ішкі бөлігін  қадағалауға  мүмкіндік береді.Бұл әдістің  бөлшекті  қаптама салыстырғанда  анықталады. Осы аспап типті типке КТП-1 және КТП-4аспаптар жатады.ЦНИИМашдеталь болат және магнитті емес негізде (мыс,латун,қола) никель қаптамаларының қалыңдығын өлшеу үшін өндірген.Бұл аспаптардың салмағы 2,5-3кг дейін.

Микрошлиф әдісте  сынаманың көлденең қимасын  микроскоп арқылы қаптама  қалыңдығын өлшеу болып табылады.Бұл әдіс өте нақты болып табылады.Бірақ өзінің еңбекті көп қажет ететіндіктен  оны ағымды цехты  бақылауға ұсынылмайды оны арбитражды  қарастыруға ғана болады.Сонымен қатар этанлондар өндірсінде де  бұйымның белгілі бір аймағының  жазықтығын тексеруге, галваникалық тұнбаның  құрылысын зерттеуде қолданылады.

Қаптама кеуектілігін анықтау.

Катодтық қаптаманың қорғаныштық  қасиетін бағалау кезінде  кеуектілігін анықтау  үлкен маңызды болып есептеледі.Кеуектер қаптамаларда көптеген себептермен пайда болуы мүмкін.Кеуектердің пайда болу белгілі бір жағдайдағы электрокристаллизация прцесіне де байланысты болады.Бұған мысал ретінде кеуекті хром тұнбасы бола алады.Кеуектер негізгі металға немесе қаптама асты металға дейін жететін немесе тұйық,олар пішіні әр түрлі және өлшемдері бойынша  бір бірінен айтарлықтай ерекшеленеді.Әдетте кеуектіліктің өлшемдері үлкен емес.Сондықтан оны жай көріп байқау қиынға соғады.Кеуектілікті анықтау кезінді  зерттелетін сынаманы  арнайы ерітіндіде өңдейді.Мұндай ерітінді қаптама  металымен әрекеттеспейді, кеуектер арқылы негізгі металмен әрекеттеседі.

Әмбебеп  реагент ерітінді ретінде  қызылды қанды тұзы K3[Fe(CN)6]болып табылады.Бұл индикатор мысты, никельді,хромды,қалайылы,қорғасынды, күміс және алтын қаптамаларды  анықтауда қолданылады.

Композициялық қаптамалардың сыртқы көрінісі мен қалыңдығы белгіленген стандартқа сай болуы шарт.

Қаптаманың сапасын келесі әдістер арқылы бақылауға болады: сыртқы көрінісін көру арқылы, коррозияға төзімділігін сынау арқылы, механикалық қасиеттерін яғни қаптаманың кеуектілігі мен қалыңдығын анықтау арқылы.

Қаптаманың сапасын сырт көзбен көріп бағалау. Металға отырған қаптаманы көзбен бақылау арқылы жүзеге асырылады. Бақылаудың нәтижесі  белгіленген техникалық жағдайға сәйкес болуы қажет. Қаптамаға қойылатын шарттар: дендриттердің жоқ болуы, қапталмай қалған ауданның болмауы, дақтардың және қабыршақтардың жоқ болуы, көпіршіктенбеуі шарт.

Қаптаманың сапасын коррозияға төзімділігін сынау арқылы бақылау. Бұл әдісті берілген қаптаманың ұзақ уақыт шыдайтын қасиетін және қоршаған ортаға тұрақытылығын бағалау мақсатында жүргізеді.

Металдық негізбен қаптаманың жабысу беріктігін бақылау. Қаптаманың негізгі металмен берік жабысуы композициялық қаптамалардың сапалы қасиеттерінің бірі болып табылады. Қапталатын металл мен қаптаудың аралығындағы жабысуларға себепші болатын аралық атом күштерінің қашықтығы ұзарған сайын жабысу қарқыны қаптаманың әлсірейді. Сондықтан қапталатын бұйымдардың бетінде лас іздердің болмауы, майлар мен қабыршақтардың болмауы қаптаудың жабысу сапасына елеулі жақсы әсер етеді. Сонымен қатар негізгі металл мен қаптаудың арасындағы өзара диффузиясының мүмкіндігін ескеру керек. Металдрадың өзара диффузиясының жылдамдығы ең алдымен сол металдың өзіндік табиғатына байланысты болады. Ол жылумен өңдеу арқылы ұлғайтылады.

Қаттылық өлшейтін ТЭМП – 2 сипаты. Қаттылық өлшейтін бұйымды дайындау. Жалпақ тегістелген бетті келесі тәсілмен қаттылығын өлшейміз. Жалпақ тегістелген ауданға солидол, литол сияқты қоймалжың заттарды жағып, бұйым беттерінің қаттылығын өлшейміз.

Қаттылықты өлшеу реті:

- Твердомер ТЭМП – 2 ні «Вкл» кнопкасын басып қосамыз.

- «Шкала» кнопкасы арқылы қажетті қаттылық шкаласын таңдаймыз (мысалы НВ немесе HRC шкалалары), ал «угол» кнопкасы арқылы датчикпен өлшеу бұрышын таңдаймыз ( - жоғарыдан төмен өлшегенде,  - жанынан өлшегенде, - төменнен жоғары өлшегенде). Егер қаттылық алдында өлшенген болса, аспаптың «запоминает» кнопкасы шкала мен датчиктің орныққан орнын есте сақтап қалады.

- Бұйым қаттылығын нақты өлшеу үшін 3 – 5 реттен қайталау керек.

- Өлшеу нәтижелерін сақтап қалу үшін «Пам» кнопкасын басамыз.

Сурет 9. Қаттылық өлшегіш твердомер ТЭМП – 2 аппараты

Бақылау сұрақтары:

- Фосфат қаптамасының түзілу механизмі.

- Фосфат қаптамасында қолданылатын ерітінді құрамы.

- Қабықша сапасына фосфат қаптамасының процес режимінің әсері.

- Түсті металдарды химиялық фосфаттау.

- Фосфаттаудағы «Мажеф» препаратының құрамы және қолданылуы.

- Анодты оксидтеу кезінде жүретін процестердің механизмі.

- Алюминий балқымаларын анодты оксидтеу ерітіндісінің құрамы.

- Оксидті қабықшаны сумен толтыру қандай мақсатта жргізіледі ?

- Хром қышқылында анодты оксидтеудегі ерітінді құрамы.

- Оксид қабықшасын органикалық және бейорганикалық бояғыштармен толтыру жолы

- Бейорганикалық бояғыштар ерітінділерінің құрамы қандай ?

- Хромат қабықшасының түзілу әдістері.

- Химиялық хроматтау әдісінің артықшылығы мен кемшіліктері.

- Химиялық хроматтауда қолданылатын ерітінді құрамы.

- Электрохимиялық хроматтауда қолданылатын ерітінді құрамы.

- Электрохимиялық хроматтау әдісінің артықшылығы мен кемшіліктері.

- Пассивтеліну процесі туралы түсінік.

- Пассивтеу процесінен кейін бұйым бетінің сапасын бақылау қандай ерітінді құрамында жүргізіледі ?

- Сутектің иондарының концентрациясының хромат қабықшасының қасиетіне әсері.

- Қаптама сапасын талдау әдістері.

Студенттердің өзін-өзі бақылау тесттері

1.Металдық қаптамалар қандай әдістермен алынады?

А) Металдандыру, шашырату, плакирлеу, термодиффузия

Б) Майсыздандыру, тегістеу, оксид қабатын жою, активтендіру

В) Коррозиялық қорғау, физикалық және химиялық

Г) Сілтілі ортада майсыздандыру әдісімен алады

Д) Тегістеу арқылы механикалық әдіспен алынады

2. Гальваникалық әдіс:

А) Ерітіндідегі қаптау металдың иондарын қорғайтын металдың бетінде электрохимиялық жолмен тотықсыздандырып металдық қаптау алуы

Б) Ерітіндідегі металл бетіне химиялық жолмен қаптама алу

В) Тотықтырып қаптама алу

Г) Электрохимиялық жолмен тотықтырып қаптама алу

Д) Катиондарды қорғау үшін метал бетіне қаптама алу

3. Химиялық әдістің гальваниялық әдістен айырмашылығы:

А) Металдардың иондарының тотықсыздануы тұрақты электр тогы емес электролиттің құрамындағы тотықсыздандырғыштар арқылы өтуі

Б) Металдардың тотығуы электр тогымен тотықтырғыштар арқылы өтуі

В) Электролит құрамындағы тотықтырғыштар арқылы өтуі

Г) Электр тогымен тотықсыздандырғыштар арқылы өтуі

Д) Тотықсыздану арқылы электролитке өтуі

4. Қапталатын тетіктің бетінде химиялық процесс жүру үшін тетіктің металы тотықсыздану процеске қандай болу керек?

А) Каталитикалық активті болу керек

Б) Активті болу керек

В) Пассивті болу керек

Г) Жартылай активті болу керек

Д) Химиялық активті болу керек

5. Химиялық әдістің ерекшелігі:

А. Тетіктің тесіктерін, ой – қырларын біртегіс етіп қаптайды

Б) Тетіктің тесіктерін әртекті етіп қаптайды

В) Тетіктің қырларын әртекті қылып қаптайды

Г) Түтіктің тек ішкі беттерін қаптайды

Д) Тетік қырларын коррозиядан қорғайды

6. Химиялық металдандыруға тотықсыздандырғыш ретінде қандай заттар қолданылады?

А) Натрий гипофоспиті, формальдегид, гидразин, натрий боргидриді

Б) Натрий хлориді, формальдегид, қышқылдар, сілтілер, қоспалар

В) Формалин, натрий ацетаты, калий хлориді, күкірт қышқылы, су

Г) Натрий гидроксиді, натрий борогидриді, натрий гидроксиді, хлор

Д) Формальдегид, гидразин, натрий ацетаты, натрий нитриді, бром

8.Өндірісте бейорганикалық диэлектриктерді металдандырудың қанша әдісі бар.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

9. Пластмасты металдандыру не үшін қолданылады?

А) Пластмасты ескіруден қорғайды және әдемі етіп корсетеді.

Б) Пластмасты коррозиядан қорғайды

В) Пластмасты майысудан қорғайды

Г) Пластмасты сынғыштықтан қорғайды

Д) Пластмаса жылтырлығын арттырады

10. Металданған пластмасса қай жерде қолданылады?

А) Радиоэлектроникада, телефон аппараттарында, велосипед бөлшектерінде

Б) Гальванотехникада, ағаш өңдеу өнеркәсібінде, металл балқымасын алуда

В) Тұрмыстық техникада, жоғары температуралы өндіріс орындарында

Г) Ауыл шаруашылығында, металдарды термоөңдеу өндірісінде

Д) Химия өнеркәсібінде, никельді, мысты, темірді  балқытқанда

11. Диэлектрик дегеніміз не?

А) Электр тогын өткізбейтін заттар

Б) Электр тогын өткізетін заттар

В) Электр тогын жартылай өткізетін заттар

Г) Электр өрісінің поляризациялануы

Д) Электрлік ығысуы

12. Химиялық мыстаудың сілті ерітіндісінің  қандай болу керек?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

13. Химиялық мыстау процесінде тұрақтандырғыш ретінде қандай заттар қолданылады?

А) Тиосульфат, роданин, темір көк түсті калий

Б) Калий перманганаты, тиосульфаты, хлор газы

В) Роданин, калий перманганаты, күкірт қышқылы

Г) Сары түсті калий, темір көк түсті калий, тұз қышқылы

Д) Тиосульфат, калий, роданин, аммиак

14. Сапалы хромат қабықшалары қандай заттарда түзіледі?

А) Болаттарда және басқа да металдарда кадмий гидролизімен қаныққан ерітіндіде кадмий хроматы ерітіндісінде түзіледі.

Б) Темірде және басқа да металдарда темір гидролизімен қаныққан ерітіндіде фосфат ерітіндісінде түзіледі.

В) Шойында және басқа да металдарда хромит ерітіндісінде түзіледі.

Г) Әртүрлі металдардың ерітіндісінде химиялық сапасы жоғары болып түзіледі.

Д) Кадмий гидролизінің ерітіндісінде марганец монофосфаттарымен түзіледі.

15. Қандай қаптамаларда пассивтендіру жүреді?

А) Коррозияға төзімді болат, мыс, қалайы, күміс және мыс қаптамаларында

Б) Темір, болат, мырыш, хлор, күкірт, аммоний, роданид қаптамаларында

В) Фосфор, кадмий, темір, бром, иод, рутений, сутек, газды қаптамаларында

Г) Алтын, күміс, қалайы, палладий, стронций, германий қаптамаларында

Д) Болат, мырыш, алтын, цирконий, алмаз, корборунд қаптамаларында

16. Пассивтеу процесінен кейін бұйым бетінің сапасын бақылау қандай ерітіндіде жүргізіледі?

А)  және

Б)  және

В)  және

Г)  және

Д) және

17.Фосфаттау процесінде қолданылатын ерітінді

А)  тұздары

Б)   тұздары

В)  тұздары

Г)  тұздары

Д)  тұздары

18. Катодты хроматтау не үшін қолданылады?

А) темірді коррозиядан қорғау үшін

Б) тұрақтылығын арттыру үшін

В) темірдің қаттылығын арттыру үшін

Г) катодтың жүрі процесін арттыру үшін

Д) темірдің түсін өзгерту үшін

19. Химиялық күмістендіру не дайындауда кең қолданылады?

А) грампластика өндірісінде және айналар

В) темір және фосфор өндірісінде

С) мырыш және ауыл шаруашылығында

Д) айна және тұрмыстық бұйым алуда

Е) грампластика және фосфор өндірісінде

20. Орташа ток шығымының формуласы.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

21.  Қаптау қабатының қалыңдығының формуласы.

А)

Б)

В)

Г)

Д)

22. Фосфаттауда қолданылатын препарат.

А) Мажеф

Б) Тұз

В) Ерітінді

Г) Қышқыл

Д) Индикатор

23. Фосфаттау дегеніміз:

А) Болат беттерінде тұздар қабықшасын алу процесі

Б) Фосфорсыз қабықша алу процесі

В) Металл беттерінде тұздар қабықшасын алу процесі

Г) Электрохимиялық ерігіш тұздар қабықшасын алу процесі

Д) Ерігіштік тұздар қабықшасын алу процесі

24. Хлорлы палладий ерітіндісін дайындау үшін қанша проценттік аммиак ерітіндісін қыздырады?

А)

В)

С)

Д)

Е)

25. Паладийлі жабын бұйымға қандай қасиет береді?

А) коррозияға төзімділік, термотұрақтылық, электрөткізгіштік

В) сынғыштық,коррозияға төзімділік,термотұрақсыздық

С) коррозияға төзімсіз,термотұрақтылық

Д) термотұрақтылық, қатты, ерігіш

Е) сынбайтын, коррозияға төзімді, электрөткізгіштік

26. Палладий қаптамасын алу процесі қандай сипатта орын алады?

А) автокаталиттік

В) каталиттік

С) ингибиторлық

Д) физикалық

Е) механикалық

27. Химиялық никельдеу процесінде алынатын қаптама сапасы

А) Тегіс

Б) Ирек

В) Тегіс емес

Г) Кеуекті

Д) Төмен

28.  Химиялық никельдеу процесінде жоғары сілтіленген орталарда жүретін процесс:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

29. Никель қаптамасының қалыңдығын анықтауға арналған ерітінді:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

30.  қаптамасының пайда болу шарттары қай қаптаманың шарттарына ұқсас?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

31. Алюминийдің анодты оксидті қаптамасы неше қабаттан тұрады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

32. Алюминийді анодты окидтеуде ерітіндісінің температурасын жоғарылатқанда қандай құбылыс пайда болады?

А) Оксидті қабықшамен әрекеттесуі жоғарылайды

Б) Оксидті қабықшамен әрекеттесуі төмендейді

В)  ыдырап кетеді

Г) Ешнәрсе байқалмайды

Д) Нәтижесіне тұнба түзілмейді

33. Анодтау негізіндегі ерітінді құрамы?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

34. Оксидті қабаттағы айнымалы ток қолданған кездегі катодтық тығыздық?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

35. Оксидті қабаттың толтырылуы қандай ерітінділерде жүргізіледі?

А)  бихроматында

Б)  карбонатында

В)  хлоридінде

Г)  фосфатында

Д)  нитратында

36. Оксидті қабықшаның сумен толтырылуы қандай температурада жүргізіледі?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

37. Оксидті қабықшаны сумен толтыру қанша уақытта жүргізіледі?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

38. Оксидті қабықшаны  және  пен толтыру кезіндегі ерітіндінің мөлшері?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

39. Хром қышқылында анодты окидтеу қандай ерітінді құрамында жүргізіледі?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

40. Хром қышқылында анодты оксидтеу кезіндегі анодты ток тығыздығы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

41. Палладийді тотықсыздандыру үшін қандай металл иондары пайдаланылады?

А) мырыш, мыс, темір, никель

В) алтын, темір, күкірт,никель

С) күміс, фосфор, алюминий, мырыш

Д) палладий, мыс, хлор, мырыш,темір

Е) астат, кадмий, қорғасын, титан, сілті

42. Қалың қабатты анодтауға келесі металдардың қайсысы қолданады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

43. Қатты анодтау  ерітіндісінде қандай мөлшерде жүргізіледі?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

44. Кобальт-фосфор қаптамасында  қаптама қатаңдығы температурада қандай болады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

45. қалыңдықта  қаптамасы электролитті кобальт қаптамасының кеуектілігімен салыстырғанда қандай болды?

А) төмен

Б) жоғары

В) бірдей

Г)  салыстыруға келмейді

Д) жұқа

46.  Ерітінді температурасын көтерген сайын химиялық палладийлеудің жылдамдығы қалай өзгереді?

А)жоғарылайды

В) төмендейді

С) солға қарай

Д) оңға қарай

Е) бірқалыпты

47. Органикалық бояғыштардың жарыққа төзімділігін арттыру үшін қандай ерітінділерде өңделеді?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

48. Химиялық және электрохимиялық әдіспен жүзеге асатын процесс:

А) Хроматтау

Б) Эрбилеу

В) Вольфрамдау

Г) Висмуттау

Д) Иттербилеу

49. Қандай әдіс қалайыланған темірді коррозиядан қорғау үшін қолданылады?

А) Катодты-хроматтау

Б) Анодты-хроматтау

В) Катодты-мыстау

Г) Анодты-мыстау

Д) Химиялық фосфаттау

50. Хромат ерітіндісімен өңделмеген болаттарда қанша тәулікте коррозия дақтары пайда болады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

51. Хроматталған болаттарда қанша тәулікте коррозия дақтары пайда болады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

52. Пассивтендіру үшін  құрамы?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

53. Пассивтендіру процесінен кейін бұйым бетінің сапасын бақылау қандай ерітінді құрамында жүргізіледі?

А)  және

Б)  және

В)  және

Г)  және

Д)  және

54. Мыс келесі ерітінді құрамында пассивтендіріледі?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

55. Күміс қаптамаларының қышқылдардағы ерігіштігін сақтау үшін келесі ерітінді құрамында пассивтендіріледі?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

56. Қандай процесс металдардың бір орынбасқан фосфаттарының гидролизіне негізделген?

А) Химиялық фосфаттау

Б) Хромды фосфаттау

В) Мырышты хроматтау

Г) Никельді фосфаттау

Д) Электрохиялық хроматтау

57. Фосфатталатын ерітіндінің жалпы және бос қышқылдығы ненің санымен көрсетіледі?

А) Нүкте

Б) Көп нүкте

В) Жақша

Г) Ерітінді

Д) Қоспа

58. Ерітіндінің жалпы қышқылдығын анықтау үшін титрлеуде қолданылатын ерітінді?

А) Фенолфталейн

Б) Метилоранж

В)

Г)

Д) Лакмус

59.  және оның балқымаларында түзілетін фосфат қабықшасының қалыңдығы?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

60. Кобальт-фосфор қаптамасында фосфордың бар болуы барысында қаптаманың микроқатаңдығы қаншаға тең болу қажет?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

61. Вакуумды шандандыру жолымен металдандыру қандай қондырғының көмегімен жүзеге асырылады?

А) Арнайы

Б) Терможұп

В) Гальванометр

Г) Потенциометр

Д) Эксикатор

62.  валентті хромы бар ерітіндіде электрохимиялық хроматтау жүзеге асырылады:

А) Анодты, катодты поляризациямен

Б) Тек анодты поляризациямен

В) Тек катодты поляризациямен

Г) Күшті ток пен жоғары температурада

Д) Берілген жауаптардың барлығы арқылы

63.  пен -ді хроматтау ерітіндісінің құрамы

А)

Б)

В)

Г)

Д)

64. Электрохимиялық хроматтаудағы өңдеу келесі ерітінді құрамында жүргізіледі

А)

Б)

В)  сұйық

Г) янтарь қышқылында

Д)

65. Хроматтау жүзеге асырылатын әдіс:

А) Химиялық және электрохимиялық

Б) Химиялық және физикалық

В) Физикалық және электрохимиялық

Г) Тек электрохимиялық

Д) Механикалық және физикалық

66. Электрохимиялық хроматтау  валентті хромы бар ерітіндіде қанша түрлі поляризациямен жүзеге асырылады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

67. Оксидті қаптама екі қабаттан тұрады

А) Сыртқы қалың кеуекті қабат және ішкі жұқа қабат

Б) Сыртқы жұқа кеуекті қабат және ішкі қалың қабат

В) Сыртқы жұқа кеуекті қабат және ішкі кристал қабат

Г) Ішкі қатты қабаттан және беткі қабат

Д) Қатпарланған және кристалданған қабат

68. Анодты оксидтеу қолданылады:

А) Бұйымдарды коррозиядан қорғау үшін

Б) Бұйымдарды тазалауда

В) Минерал тастардан  бөліп алуда

Г) Айтылғандардың барлығы дұрыс

Д) Бұйымдарға қалың қаптама алу мақсатында

69. Алюминий балқымаларын анодты оксидтеу кезінде температура....... аспауы керек

А) -тен

Б) -тен

В) -тан

Г) -тен

Д) -тен

70. Анодты оксидтеуден кейін жүргізілетін операция?

А) Бұйымдарды жуады

Б) Кептіреді

В)  –мен жуады

Г) Күшті отта жағады

Д) Жоғары температурада ұстайды

71. Хромат ерітіндісімен өнделмеген болаттарда  тәулікте коррозия дақтары пайда болады, ал электрохимиялық хроматталған болаттарда неше тәулікте байқалады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

72. Күміс қаптамаларының қышқылдардағы ерігіштігін сақтау үшін келесі ерітінді құрамында пассивтендіріледі

А)  және

Б) және

В)  және

Г)  және

Д)  және

73. Қандай никель қаптамасына фосфат қабықшасы қонбайды

А) Жылтыр

Б) Тегіс

В) Кедір-бұдыр

Г) Кеуекті

Д) Хроматталған

74. Фосфат қабықшасының қорғаныс қасиетін жоғарылату үшін қолдануға болмайтын әдісін көрсетіңіз?

А) Тікелей қаптау

Б) Өңдеу

В) Майдалау

Г) Гидрофобизирлеу

Д) Бояу

75. Кобальт-фосфор қаптамасының қатаңдығының түрлі шамада болуы немен түсіндіріледі?

А) фосфордың біртекті болуымен

Б) фосфордың әртекті болуымен

В) кобальттың біртекті болуымен

Г)  кобальттың әртекті болуымен

Д) фосфор мен кобальттың әртүрлі болуымен

76. Бейорганикалық материалдарды активтендіру дегеніміз...

А) Металдардың кішкентай мөлшерін химиялық тұндыру

Б) Металдардың қалың қабатын химиялық тұндыру

В) Металдардың үлкен мөлшерін химиялық тұндыру

Г) Металдардың кішкентай мөлшерін пассивтендіру

Д) Металдардың қалың қабатын электрохимиялық тұндыру

77. Жалпы каталитикалық ауданды түзу процесі.

А) Сенсактивтендіру

Б) Активтендіру

В) Сенсибилизирлеу

Г) Пассивтеу

Д) Легирлеу

78. Сенсибизирлеу әдісінің ең эффективті ерітінді құрамы

А)  тұздары  және

Б)  тұздары  және

В)  тұздары  және

Г)  тұздары  және

Д)  тұздары  және

79. Никель және оның балқымаларын фосфаттау үшін келесі ерітінді қолданылады:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

80. Бояу астына беттік қабатты дайындау негізделген:

А) Коррозия өнімдерінен тазартуға

Б) Майлы ластағыштардан тазартуға

В) Ескі бояудан тазартуға

Г) Еңбек өнімдерін төмендетуге

Д) Беттік ауданды жылтыратуға

81. Тотықсыздандырғышты көрсет

А) натрий гипофосфиті

В) калий гипофосфиті

С) литий гипофосфиті

Д) кальций гипофосфиті

Е) мырыш гипофосфиті

82. Жалпы катализаторлық ауданды түзу процесін қалай атайды?

А) Сенсактивтендіріу

Б) Активтендіру

В) Семсибилизирлеу

Г) Активатор

Д) Сенсиктиватор

83. Хлорлы қалайының гидролизденуін болдырмау үшін және тұрақты ерітінділерді алу үшін нені қосамыз?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

84. Фосфаттайтын бұйымдарды коррозиядан қорғау мақсатында оларды...

А) Бояйды

Б) Жандырады

В)  қосады

Г) Кептіреді

Д)  қосады

85. Шыныны металдандыру не алу үшін қолданылады?

А) Айна

Б) Пластмасса

В) Фарфор

Г) Шыны кварц

Д) Керамика

86. Фосфат пленкасының қорғау механизмі ...... әкеліп соғады

А) Механикалық экраниованизмге

Б) Электрохимиялық поляризацияға

В) Фосфат пленкасының коррозияға тұрақтылығы төмендеуіне

Г) Химиялық бұзылуға

Д) Механикалық бұзылуға

87. Фосфат пленкасын коррозияға тұрақты болу үшін оны ........

А) Пассивті хромат ерітіндісінде сіңіреді және лак пленкасымен жабады

Б) Тек пассивті хромат ерітіндісінде сіңіреді

В) Тек лак пленкасымен жабады

Г) Пассивті анодтау ерітіндісінде сіңіреді және лак пленкасымен жабады

Д) Пассивті никельдеу ерітіндісінде сіңіреді және лак пленкасымен жабады

88. Фосфаттау нәтижесінде деталдардың бастапқы өлшемдері

А) Үлкейеді

Б) Кішірейеді

В) Өзгермейді

Г) Домалақтанады

Д) Сопақшаланады

89. Гидрофосфаттаудың ерітіндісінде металдардың катионы және фосфат анионы қанша сатыдан диссоциация нәтижесінде түзіледі?

А)  сатыдан

Б)  сатыдан

В)  сатыдан

Г)  сатыдан

Д)  сатыдан

90. Химиялық палладийлеу процесінің жылдамдығын арттыру үшін ерітіндіге не қосады?

А) аммоний фторидін

В) гидрозингидратын

С) натрий гипофосфитін

Д) калий гипофосфитін

Е) натрий гидроксидін

91. Фосфат пленкасының қорғау қасиетін сынауды ненің бетінде жүргізіледі?

А) Фосфатталған үлгі бетінде

Б) Электролизердің ішінде

В) Жоғары температурасында

Г) Қондырғының ішінде

Д) Гальваникалық ванналарда

92. Химиялық никельдеу ерітіндісінің негізгі компонентттері

А) Никель тұзы және натрий гипофосфиті

Б) Хром тұздары және натрий гипофосфиті

В) Фосфор тұздары және натрий гипофосфиті

Г) Никель тұзы және натрий бихроматы

Д) Никель тұзы және калий бихроматы

93. Никелдеу процесінде  –тің ролі

А) Қаптаманың сапасын төмендетеді

Б) Қаптаманың сапасын жоғарылатады

В) Реакция кері бағытта жүреді

Г) Реакция температурасын жоғарылатады

Д) Қаптаманы ерітеді

94. Никелдеу процесінде қапталатын бұйым алдын ала қандай өңдеу сатысынан өтеді

А) Зімпара қағазымен тазартылады, майсыздандырады және арнайы ерітіндіде активтендіріледі

Б)  ерітіндісінде майсыздандырылады, татын кетіру процесі сілті ерітіндісінде жүргізіледі

В) ерітіндісімен активтендіріледі

Г) Механикалық әдіспен өңдейді

Д) Физикалық және химиялық процестермен өңделеді

95. Қаптама қалыңдығын қалай анықтайды?

А) Үлгінің массасының өзгеруімен және ағызынды әдіспен

Б) Аналитикалық таразыда өлшеу арқылы және кептіру арқылы

В) Сызғышпен өлшеу арқылы

Г) Электронды таразыда өлшеу арқылы және кептіру арқылы

Д) Термоөңдеу арқылы

96. Металдар бетінде палладийдің алғашқы түзілген кристалдары қалай әсер етеді?

А) катализатор ретінде

Б) тұнба ретінде

В) индикатор ретінде

Г) ерітінді ретінді

Д) газ ретінде

97. Химиялық никелдеу процесінде ең көп қолданылатын ерітінділерге қандай ерітінділер жатады?

А) Құрамында гипофосфиті бар ерітінділер

Б) Құрамында хромның асқын тотықтары бар ерітінділер

В) Құрамында альдегид группасы бар ерітінділер

Г) Тек

Д) Құрамында кадмиі бар ерітінділер

99. Өндірістерде қандай ерітінділер көп қолданылады?

А) Қышқыл ерітінділер

Б) Бейтарап ерітінділер

В) Органикалық ерітінділер

Г) Тұз ерітінділері

Д) Еріткіштер

100. Қышқыл ерітінділерде ты жоғарылатқан сайын берілген температурада не жоғарылайды?

А) Қаптаманың қону жылдамдығы

Б) Қаптаманың еру жылдамдығы

В) Электродтардың еріткіште еру жылдамдығы

Г) Ешқандай өзгеріс болмайды

Д) Қаптаманың сапасы төмендейді

101. Гипофосфит ерітіндісінің  болса, процесс жылдамдығы қалай өзгереді?

А) Бірден төмендейді

Б) Тұрақты болады

В) Жоғарылайды

Г) Өзгермейді

Д) Бірден тоқтайды

102. Гипофосфит ерітіндісінің қанша болғанда процесс жылдамдығы бірден төмендейді

А)

Б)

В)

Г)

Д)

103. Негізінде гипофосфит ерітіндісінің  қайсы аралықта ұсталуы керек?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Д) Тұрақтандыру

104. Қаптамалардың құрылымы тұнба қалыңдығына, фосфордың таралуына байланысты ерекшеленеді, ол .... қаптамасы

А) Никель фосфор

Б) Никель темірі

В) Никель кадмий

Г) Хлорлы күміс

Д) Никель бор

105. Құрамында фосфор бар қаптама құрылымы ..... болады

А) Кристалды

Б) Ұнтақ бор тәрізді

В) Аморфты

Г) Қарапайым

Д) Кеуекті

106. Құрамында фосфор бар қаптама құрылымы болады

А) Аморфты

Б) Қатты

В) Кристалды

Г) Сұйық

Д) Кеуекті

107. Құрамында фосфор құрамындағы қаптама құрылымы

А) Кристалды және аморфты

Б) Кристалды және сұйықты

В) Аморфты және газды

Г) Белгілі көлемдегі газ

Д) Аморфты және сұйықты

107. Құрамындағы фосфор мөлшері қанша болғанда қаптама құрылымы кристалды болады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

108. Қаптама құрамындағы фосфор мөлшері қанша болғанда қаптама құрылымы аморфты болады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

109. Құрамындағы фосфор мөлшері қанша болғанда қаптама құрылымы кристалды және аморфты болады

А)

Б)

В)

Г)

Д)

110. Қаптамаларды  жоғары температурада термоөңдейтін болсақ не түзіледі:

А) тұрақты  фосфиді түзіледі.

Б) тұрақсыз фосфиді түзіледі.

В) тұрақты  фосфиді түзіледі.

Г) тұрақты  фосфиді түзіледі.

Д) тұрақты фосфиді түзіледі.

111. Тұнба қасиетін жоғарылату мақсатында қолданылатын термиялық өңдеу процесінде құрылымында пайда болатын құбылыс

А) Коррозияға төзімділігі артады

Б) Өзгеріс болмайды

В) Өзгермейді

Г) Қаттылығы артады

Д) Көп өзгеріс болады

112. Гипофосфиттің көмегімен алынған никель қаптамасының құрамында барлық уақытта не кіреді?

А) Фосфор

Б) Күкірт

В) Оттегі

Г) Хлор

Д) Иод

113. Сілтілік ерітінділерден алынған қаптамаларда қанша пайыз болады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

114. Қышқыл ерітінділерімен алынған  қаптамасы қандай құрамды қаптама алады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

115. Қаптаманың құрамына кіретін фосфордың массалық мөлшері қалай өзгереді?

А) ден ға дейін

Б) ден ға дейін

В) тен ға дейін

Г) ден ға дейін

Д) ден ға дейін

116. Тұнбаның құрамындағы фосфордың мөлшерін не жоғарылатады?

А) рН-ң төмендеуі

Б) Ерітіндінің концентрациясын төмендету

В) Қышқыл, сілті ерітінділердің тепе-теңдігін сақтау

Г) Ерітінді құрамын өзгеру

Д) Ток мөлшерін төмендету

117.  Қышқылды ерітінділерден алынған қаптамаларда   қанша пайыз болады?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

118. Ерітінділердің температурасын жоғарылату мәніне байланысты қаптама құрамындағы фосфордың мөлшерін...

А) Жоғарылатады және төмендетеді

Б) Тек жоғарылатады

В) Тек төмендетеді

Г) Өзгермейді

Д) Өзгереді

119. Төмендегі көрсетілген мәнінің қаптаманың құрамындағы фосфор мөлшеріне байланысты дұрыс өзгергені

А)

Б)

В)

Г)

Д)

120. Қышқыл ерітінділерімен салыстырғанда сілті ерітінділерінің ерекшеліктері

А) Процесс жылдамдығының төмендігі

Б) Түзілетін қаптаманың кеуектілігі төмен

В) Коррозияға тұрақтылығы жоғары

Г) Сілті ерітінділерінің тұрақтылығы төмен

Д) Сілті ортада реакция өнімінің ерігіштігі төмен

121. Сілті ерітінділерінің мәні ерітіндісі ... көмегімен тұрақтандырылады

А) Аммиак ерітіндісі

Б) ерітіндісі

В) ерітіндісі

Г) ерітіндісі

Д) ерітіндісі

122. Гипофосфит ерітіндісінің  аралығында қандай ерітінділермен ұсталып тұрады

А) Сілті, аммиак және соданы қосу арқылы

Б) Фосфор қышқылының тұздарын қосу арқылы

В) Никель тұздарын қосу арқылы

Г) Никельдің тотықтарын қосу арқылы

Д) Мыс тұздарын қосу арқылы

123. Органикалық бояғыштардың  жарыққа төзімділігін жоғарылату үшін қандай ерітінді құрамы қолданылады, г/л ?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

124. Қалың қабатты анодтау процесі қандай температурада жүргізіледі?

А)  Төмен, бөлме температурасында

Б)   Өте жоғары температурада

В)   Қайнау температурасында

Г)   Жоғары, қайнау температурасында

Д)   Нольден төмен температурасында

125. Алюминий балқымаларынан дайындалған бұйымдарды коррозиядан қорғайтын негізгі әдісті атаңыз

А) Анодирлеу

Б) Хроматтау

В) Оксидирлеу

Г) Магнилеу

Д) Бояу

126. Алюминий балқымаларын анодирлеу негізінде қандай қышқыл ерітіндісінде жүргізіледі?

А)  Күкірт қышқылы

Б)  Фосфор қышқылы

В)  Азот қышқылы

Г)  Тұз қышқылы

Д) Бор қышқылы

127. Алюминий балқымаларын анодирлеу кезінде бұйымдар ... ұшырайды

А)  Анодты поляризацияға

Б)  Катодты поляризацияға

В)  Ерітіндіге

Г)  Коррозияға

Д)  Иондануға

128. Сыртқы қалың кеуекті қабат және ішкі жұқа қабаттан тұратын қаптаманы атаңыз

А) Оксидті

Б) Адсорбциялық

В) Пассивті

Г) Кеуекті

Д) Майсыздандырылған

129. Бұйымдарды ілетін ілгіш қандай балқымалардан дайындалады?

А) немесе

Б) немесе

В) немесе

Г) немесе

Д) немесе

130. Оксидті қабықшаны сумен толтыру келесі температура мен уақытта жүргізіледі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

133. Никельдеу процесінің катодтық процесі:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

132. Хром қышқылдарында анодты оксидтеу кезінде түзілетін қабықша қалыңдығы қанша?

А)  микрометр

Б)  микрометр

В)  микрометр

Г)  микрометр

Д)  микрометр

133. Қалың қабатты анодтау қандай температурада жүргізіледі?

А) Төмен

Б) Орташа

В) Жоғары

Г)  Ыстық

Д)

134. Түрлі-түсті анодты оксидтеу оксид қабықшасын қандай бояғыштармен толтыру арқылы жүзеге асады?

А) Органикалық және бейорганикалық

Б) Физикалық және химиялық

В) Кез келген материалдармен

Г) Тек органикалық

Д) Тек бейорганикалық

135. Электрохимиялық хроматтаудағы ең көп тараған әдіс:

А) Катодты хроматтау

Б) Анодты хроматтау

В) Анилинді хроматтау

Г) Поляризациялық

Д) Химиялық хроматтау

136. Катодты хроматтау қандай затты коррозиядан қорғау үшін қолданылады?

А) Қалайыланған темірді

Б) Болаттан жасалған бұйымдарды

В) Күмістен жасалған бұйымдарды

Г) Жай темірді

Д) Алтыннан жасалған бұйымдарды

137. Хромат ерітіндісімен өңделмеген болаттарда тәулікте қандай өзгеріс пайда болады?

А) Коррозия дақтары

Б) Қабықша пайда болады

В) Мүлдем ешнәрсе пайда болмайды

Г) Температурасы өзгереді

Д) Қысым пайда болады

138. Бейорганикалық диэлектрлік материалдарға жатады:

А) Үлкен материалдар тобы

Б) Кіші материалдар тобы

В) Орташа материалдар тобы

Г) Өте кіші материалдар тобы

Д) Қатты материалдар тобы

139. Химиляық никельдеу процестерінде буферлі және лигандаларды не үшін пайдаланамыз:

А) процестің жылдамдығын арттыру үшін

Б) процестің майысқақтығын тексеру үшін

В) процестің жылдамдығын азайту үшін

Г) қосымша реагенттер ретінде

Д) температурасын азайту үшін

140. Қаптаулар қалай бөлінеді?

А) Металдық, бейметалдық және композициялық

Б) Бейорганикалық және органикалық

В) Композициялық және комплекстік

Г) Бейметалдық және композициялық

Д) Органикалық және композициялық

141. Органикалық қаптауларға не жатады?

А) Лактар, бояулар, смолалар, полимерлер

Б) Оксидтер, фосфаттар, нитридтер, карбидтер

В) Смолалар, полимерлер, нитридтер

Г) Фосфаттар, нитридтер, лактар

Д) Смолалар, полимерлер, нитридтер

142. Бейорганикалық қаптауларға не жатады?

А) Оксидтер, фосфаттар, нитридтер, карбидтер

Б) Фосфаттар, нитридтер, лактар, мырыштау

В) Лактар, бояулар, смолалар, полимерлер, мыстау

Г) Смолалар, полимерлер, нитридтер, күмістеу

Д) Лактар, фосфаттар, нитридтер, никельдер

143. Фосфат қабықшасының қорғаныс қасиетін жоғарылату үшін не қолданылады?

А) Гидрофобизирлеу

Б) Фобизирлеу

В) Кремнийорганикалық қоспалар

Г) Органикалық қоспалар

Д) Бейорганикалық қоспалар

144. Фосфатталған бұйымдарды майлау немен жүргізіледі?

А) Авиация майымен

Б) Өсімдік майымен

В) Кастор майымен

Г) Жануар майымен

Д) Күнбағыс майымен

145. Палладийдің алғашқы шыққандары көрсетілген металдар бетінде орныққандары қалай әсер етеді?

А) катализатор ретінде

Б) тұнба ретінде

В) индикатор ретінде

Г) ерітінді ретінді

Д) газ ретінде

146. ге тең ток мөлшері өткенде, оксидті қабықшаның қалыңдығы  нешеге тең?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

- Анодтау процесінде бұйымдарды ілетін ілгіш қандай материалдардан дайындалады?

А)  Алюминий немесе титан балқымаларынан

Б)  Металл емес материалдардан

В)  Темір немесе мыс балқымаларынан

Г)   Болат пен шойыннан

Д)   Қымбат металдар балқымаларынан

148. Фосфатталған бұйымдарды өңдеу қандай ерітінді құрамында жүргізіледі, г/л ?

А)

Б)

В)

Г)

Д)

149. Химиялық никель қаптамаларының болуы қандай қасиеттермен қамтамасыз етеді:

А) беріктік, коррозиялық және соққыға төзімділік

Б) майысқақтық және оңай балқитын қасиетпен

В) тұрақтылық, ерігіштік және жарыққа төзімді емес

Г) коррозияға және жоғары температураға төзімді емес

Д) майысқақтық және ерігіштік, кеуектілігі жоғары

150. Химиялық никельдеуде тәжірибе жүзінде алынған сілтілік ортада ерітіндінің pH-ы қаншаға тең болады:

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- Вишенков С.А. Химические и электротермохимические  способы осаждения металлопокрытий. М.: Машиностроение, 1995, 312 с.

- Прикладная электрохимия. Учебник. / Под ред. д.т.н. проф. Томилова А.П. – 3-е. изд., перераб. – М.: Химия, 1984. – 520 с.

- Вольперт Г.Д. Покрытия распыленным металлом. М.: Химия. 1987, 265 с.

- Лукомский Ю.Я.,Горшков В.К. «Гальванические и лакокрасочные покрытия на алюминии и его сплавах». – Л.:Химия, 1985. -184 с.

- Шпак И.Е., Чеголя Т.Н. Химическая металлизация. Учебное пособие. - Саратов.: 1993. - 72 с.

- Шалкаускас М.И., Вашкялис А.И. Химическая металлизация пластмасс. 3-е издание, перераб. – Л.: Химия, 1985. – 144 с.

- Мелащенко Н.Ф. Гальванические покрытия диэлектриков. Минск: Беларусь, 1987. – 180 с.

- Ильин В.А. Металлизация диэлектриков. Л.: Машиностроение, 1988, 81 с.

- Голдберг М.М., Корюкин А.В., Кондрашов Э.К. Покрытия для полимерных материалов. М.: Химия, 1980. -288 с.

- Чугурова Г.И. Технология химико-гальванической металлизации пластмасс. Киев.: Техніка,1991. -112 с.

- Сатаев M.C., Кошкарбаева Ш.Т.Металлизация диэлектрических материалов. Труды Международной научно-практической конференции «Развитие науки, образования и культуры независимого Казахстана в условиях глобальных вызовов современности», посвященной 70-летию ЮКГУ им. М. Ауезова. - Шымкент: 2013.- С. 114-117.

- С.З.Наурызова, М.С.Сатаев, Ш.Т.Кошкарбаева. Исследование микротвердости медьфосфорных пленок. Наука и образование Южного Казахстана, 2010. №7(86). -С.83-86.

- Федосова Н.Л. и др. Антикоррозионная защита металлов. – Иваново, 2009. – 187 с.

- Гамбург Ю.Д. Гальванические покрытия. Справочник по применению. – М.: Техносфера, 2006. – 215 с.

- Андреев И.Н., Межевич Ж.В., Зотеев К.А. Моделирование распределения тока при электрохимической обработке и нанесении покрытий с использованием подвесочной оснастки. Учебное пособие. – Казань: КГТУ, 2006. – 122 с.

- Никелирование. Учебное пособие /В.И Мамаев, В.Н. Кудрявцев/ под редакцией проф. В.Н. Кудрявцева. – М.: РХТУ им.Д.И.Менделеева, 2014. – 198 с.

- Ковенский И.М., Поветкин В.В. Металловедение покрытий. Учебник. – М.: СП Интермет Инжиниринг, 1999. – 296 с.

- Горбунова К.М., Никифорова А.А. Физико-химические основы процесса химического никелирования. – М.: Изд-во АН СССР, 1970. -208 с.

- Никандрова Л.И. Химические способы получения металлических покрытий. Л.: Машиностроение, 1981. -104 с.

- Прусов Ю.В., Макаров В.Ф., Флеров В.Н. Улучшение паяемости химически осажденных никель-фосфорных покрытий // Журнал прикладной химии. -1984. № 10.- С. 2367.

- Хоперия Т.Н. Химическое никелирование неметаллических материалов. М.: Металлургия, 1992. -144 с

- Металлические покрытия, нанесенные химическим способом / Под ред. П.М.Вячеславова. Л.: Машиностроение, 1985, 103 с.

- Грилихес С.Я., Тихонов К.И. Электролитические и химические покрытия. – Л.: Химия, 1990. – 288с.

- Гальванические покрытия в машиностроении. Справочник. В 2-х томах / Под  ред. М.А. Шлугера.-М.:  Машиностроение, 1985-Т. 1.  240 с.

- Гальванотехника для мастеров. Вирбилис С. Справочное издание под ред. А.Ф. Иванова // перевод с польского. – М.: Металлургия, 1990. – 208 с.

- Ю.П. Хранилов. Экология и гальванотехника: проблемы и решения. Учебное пособие. – Киров: ВятГУ, 2000. – 97 с.

- Виноградов С.С. Экологически безопасное гальваническое производство. – Изд.2-е, перераб. и доп.; Под ред. проф. В.Н.Кудрявцева. – М.: Глобус, 2002. – 352 с.

- Григорян Н.С., Акимова Е.Ф., Ваграмян Т.А. «Фосфатирование». – М.: Глобус, 2008. – 144 с.

- Грилихес С.Я. Оксидные и фосфатные покрытия металлов. М.: Машиностроение, 9 188. 100 с.

- Захаров А.И., Казачкова О.А., Лившиц В.Б. и др. Основы технологии художественной обработки материалов по видам материалов. Учебник. – М.: 2005. – 191 с.

- Гинберг

- Аверьянов Е.Е. Справочник по анодированию. – М.: Машиностроение, 1988. – 224 с.

Шайзада Тортаевна Қошқарбаева

Жаңа материалдар технологиясының негіздері

2014 ж. баспаға қол қойылған. Қағаз форматы 80х64 1/16

Типографтық қағаз. Баспа      . Көлемі 7 б.т.

Тираж         дана. Тапсырыс №

©Қошқарбаева Ш.Т. 2014

© М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2014

- М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы,

Шымкент қ. Тауке хан даңғылы, 5.

Бастапқы өнім және энергия ретінде циклге қайта келу